高纯石墨

<REC>

<申请号>=CN96220134.0

<名称>=液下耐酸碱滑动轴承

<申请（专利权）人>=许锦涛

<发明（设计）人>=许锦涛

<申请日>=1996.09.03

<地址>=266700山东省平度市胜利路西端青沙路东胜利电子器械配件厂

<摘要>=一种适于在含酸碱、泥沙、排污液体中运行的液

下耐酸碱滑动轴承,由轴瓦(1)、内套(2)和轴衬(3)构成,特征是,

轴衬(3)与内套(2)固定,其外表面(5)与轴瓦内表面(4)间隙配合,

或者,轴衬(3)与轴瓦(1)固定,其内表面(6)与内套外表面(7)间隙

配合,轴衬(3)由耐酸碱橡胶或高纯石墨复合材料制成,该滑动轴

承构造简单,寿命长,运行稳定。

<REC>

<申请号>=CN92106398.9

<名称>=铝碳质整体塞棒

<申请（专利权）人>=淄川区洪山特殊耐火材料厂

<发明（设计）人>=刘秉仲

<申请日>=1992.02.14

<地址>=255100山东省淄博市淄川区洪山镇淄洪路

<摘要>=本发明属于钢铁连铸用耐火材料，主要技术特点

是，棒头与棒体的骨料不同，棒头以电熔白刚玉和高

纯石墨为骨料，棒体以电熔高铝铝土矿和高纯石墨为

骨料，用液状和固体酚醛树脂作结合剂。本发明的塞

棒，成本降低20％，耐压温度增高。

<REC>

<申请号>=CN88109669.5

<名称>=铸造钢铁的铸型材料

<申请（专利权）人>=山东工业大学

<发明（设计）人>=王执福

<申请日>=1988.10.19

<地址>=山东省济南市经十路33号

<摘要>=本发明是用电极石墨或高纯石墨制做铸钢铸铁

件的铸型材料，在反复的高温作用下不变形，不龟裂，

且导热快，蓄热大，有理想的高温强度，可适用于铸造

各种白口铸铁，可锻铸铁，形体简单的球墨铸铁及蠕

墨铸铁与灰铸铁铸件，也适用于铸造轧辊，与砂型铸

造相比，可省却大量的砂处理设备及烘干设备等，便

于铸造机械化、自动化、大幅度提高生产效率，采用本

发明不仅改善劳动环境，降低工人劳动强度，而且可

提高铸件质量，提高铸造工艺出品率，显著降低生产

成本。

<REC>

<申请号>=CN91102583.9

<名称>=激光窗口材料氯化钾晶体类金刚石防潮保护膜

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=吕反修;杨保雄;叶锐曾;程德刚;于文秀;孙金标

<申请日>=1991.04.28

<地址>=100083北京市学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种强激光窗口材料KCl晶体类

金刚石防潮保护碳膜的制造方法，即采用高纯石墨靶

在高纯氢气气氛中的直流溅控溅射方法制备类金刚

石碳膜。其溅射功率为100—1200瓦，氩压为5—

13Pa，并在溅射前“洗靶”。类金刚石碳膜沉积速率

为5—60/min，与KCl晶体有良好的附着力。适

合于千瓦级以上工业和军事高功率CO<SUB>2</SUB>激光KCl

窗口和透镜的防潮保护膜，也适合于一般中小功率红

外光学器件及其它各种红外光学材料。

<REC>

<申请号>=CN93104758.7

<名称>=工业规模制备富勒烯C60/C70的方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=盛蓉生;徐知三;朱绫;张勋高;郝广明

<申请日>=1993.04.23

<地址>=430072湖北省武汉市珞珈山

<摘要>=本发明涉及工业规模制备富勒烯C<SUB>60</SUB>/C<SUB>70</SUB>的方

法。它是采用冶金工业中真空自耗电极电孤炉制备

公斤量级含富勒烯C<SUB>60</SUB>/C<SUB>70</SUB>的烟炱。生产中将高纯

石墨棒置于电炉内作为自耗电极，在高纯氦气氛中启

孤，控制一定的电压、电流，以便稳定石墨电极棒间的

电孤，并蒸发形成富勒烯烟炱。本发明将富勒烯

C<SUB>60</SUB>/C<SUB>70</SUB>的制备规模从克量级提高到公斤量级，且利

用现有的工业设备，这样，所需投资少，可使制备富勒

烯C<SUB>60</SUB>/C<SUB>70</SUB>进入工业生产规模，从而使市场上售价

昂贵的富勒烯产品的成本大大降低，产量迅速增加，

因而具有显著的经济效益；同时，为推动富勒烯产品

的研究和达到实际应用奠定了基础。

<REC>

<申请号>=CN200510035301.9

<名称>=制备透明MgAlON陶瓷的方法及透明MgAlON陶瓷

<申请（专利权）人>=清华大学深圳研究生院

<发明（设计）人>=张厚兴;黄勇;李海峰;万之坚;黄晴

<申请日>=2005.06.21

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽大学城清华大学深圳研究生院

<摘要>=本发明涉及透明MgAlON陶瓷的制备方法及透明MgAlON陶瓷，它以高纯含镁化合物、含铝化合物及AlN为原料，采用放电等离子烧结技术，经反应烧结直接制备出一定组成和规格的透明MgAlON陶瓷。本方法工艺简单、高效。所制备的透明MgAlON陶瓷N元素的质量百分含量为0.5～5％，可见光波段透过率60～80％，在3.0～5.0μm红外波段透过率为60～85％，可广泛应用于各种高温窗口及国防科技等领域中的各种透波部件。

<REC>

<申请号>=CN92100913.5

<名称>=一种石墨复合耐蚀工程材料

<申请（专利权）人>=董志荣

<发明（设计）人>=董志荣

<申请日>=1992.02.18

<地址>=050021河北省石家庄市桥东区槐中西路27号

<摘要>=本发明涉及石墨复合耐蚀工程材料。本发明由

高纯细石墨、碳纤维或玻璃纤维或二者的混合物、聚

丙烯树脂、增塑剂、偶联剂及抗氧化剂经混合、造粒和

注塑构成。本发明材料耐蚀、强度高、一次成型、成本

低廉，可制造泵、三通等防腐构件，用途广泛。

<REC>

<申请号>=CN91104956.8

<名称>=隐晶质土状(无定形)石墨综合提纯生产方法

<申请（专利权）人>=湖南郴州白山石墨制品研制所

<发明（设计）人>=黄如柏;邹炳安;黄达胜;彭新;朱山明;朱山宏;胡亚文

<申请日>=1991.07.19

<地址>=423000湖南省郴州市骆仙路14号

<摘要>=本发明属于提纯隐晶质土状(无定形)石墨领域，

即用综合提纯法使固定碳含量70％以上的隐晶质土

状(无定形)石墨提高至固定碳含量95％以上，硫含

量小于万分之四。该方法具有工艺过程易于投入工

业生产，提纯成本低，固定碳回收率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN90110382.9

<名称>=净精煤及高纯石墨粉炼制工艺和设备

<申请（专利权）人>=西安市长信高科技公司

<发明（设计）人>=张武华

<申请日>=1990.12.30

<地址>=710068陕西省西安市劳动南路41号

<摘要>=本发明涉及的是煤或石墨的化学方法深加工。

特点是采用覆盖式反应过滤器作主反应设备同时又

是固液分离过滤设备。它的外壳为钢制圆筒，内喷防

腐材料，筒内有1至数百根防腐材料制成的滤元，用

盐酸和氢氟酸先后打入覆盖式反应过滤器中将处理

原料均匀地按大、中、小颗粒分布覆盖在滤元上，原料

中的灰分、溶解在酸液中被分离出来，原料再经清洗、

烘干、吹扫、包装入库，整个处理过程均在覆盖式反应

过滤器中完成。

<REC>

<申请号>=CN200410026035.9

<名称>=热梯度化学气相沉积法制备炭/炭复合材料厚壁板材

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=李克智;赵建国;李贺军;张秀莲;郭领军

<申请日>=2004.04.13

<地址>=710072陕西省西安市友谊西路127号

<摘要>=本发明公开了一种利用热梯度化学气相沉积工

艺制备炭/炭复合材料厚壁板材，采用下述方法制备：用高纯石

墨按设计要求加工成圆台石墨体(1)和板状石墨体(2)，将圆台石

墨体(1)与板状石墨体(2)装配在一起作为石墨发热体，在板状石

墨体(2)表面固定放置板状炭毡预制体(3)，经过热梯度化学气相

沉积，在80～267小时内，得到炭/炭复合材料厚壁板材，这种

制备方法不采用机械加工直接制备出厚度为20～80mm，密度

达1.72～1.78g/cm<SUP>3</SUP>的板状炭/炭

复合材料。由于采用正压沉积，提高了沉积工艺的安全性和稳

定性，而且制作过程简单，生产成本低。可根据用户要求制备

出不同尺寸大小的厚壁板状炭/炭复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200610015096.4

<名称>=高纯超细石墨微粒子黑底涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种高纯超细石墨微粒子黑底涂料生产工艺，取超细高纯石墨微粒子350kg，去离子水604kg，木质素磺酸钠6kg，氨水40kg，上述材料按顺序加入1300L的配制罐中，用分散机在1000rpm的转速下混合分散75分钟；将铝溶胶70kg，聚丙烯酰胺7kg加入配制罐中，用分散机在1000rpm的转速下混合分散150分钟；混合分散好的物料用1000目的筛网过滤，将过滤后的物料用20L塑料桶包装，密封入库。本发明具有以下优点：提高彩色显象管的画面清晰度与鲜艳度。生产工艺简化，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN94105051.3

<名称>=天然石墨高温氯化提纯工艺

<申请（专利权）人>=中国矿业大学北京研究生部

<发明（设计）人>=郭梦熊;杜泽学;夏云凯

<申请日>=1994.05.13

<地址>=100083北京市海淀区学院路丁11号

<摘要>=本发明涉及天然石墨高温氯化提纯工艺，其特征

在于采用氯气与物料散料层渗透或流态化方式在反

应炉中通过催化剂，还原剂作用进行高温氯化，在提

纯过程中，同时将其杂质以氯化物形式作为副产品回

收，该工艺提纯产品纯度高，质量好，同时具有耗能

小，成本低，操作简单的优点，适用于各粒级及混合粒

级天然石墨提纯，石墨含碳量98％—99.9％。

<REC>

<申请号>=CN94109555.X

<名称>=一种密封材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=于建立;李月申

<发明（设计）人>=于建立;李月申

<申请日>=1994.08.16

<地址>=100004北京市建国门外大街一号

<摘要>=本发明涉及一种密封材料及其制备方法。是以

丙烯酸酯共聚物乳液为基料，配以高纯膨胀石墨，碳

酸钙粉和有机溶剂而构成，用其制成的弹性密封环不

易老化，使用寿命长，换装简便易行，是一种理想的密

封材料。

<REC>

<申请号>=CN200610051995.X

<名称>=一种循环吸收氯化氢副产制备高纯盐酸的工艺

<申请（专利权）人>=浙江工业大学

<发明（设计）人>=苏为科;李振华

<申请日>=2006.06.15

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区

<摘要>=本发明涉及一种循环吸收氯化氢副产制备高纯

盐酸的工艺，先将含有机杂质的氯化氢气体通过－10～－40℃

冷凝器并经气液分离器；再将从气液分离器出来的含少量有机

杂质的气体经颗粒活性炭吸附；吸附后的气体通入一级和二级

石墨降膜吸收塔，用纯水吸收，得到所述的高纯盐酸，未经吸

收的氯化氢再经冷水吸收后与石墨聚丙烯降膜吸收塔中的稀

酸一起进入冷却槽，并用循环泵输入到一级降膜吸收塔入口，

进行循环吸收。本发明特别适用于有机杂质含量较多的氯化氢

气体，取代苯类、卤代烃类等有机物的去除率可达到99％，由

于是循环吸收工艺，最后无尾气排放至大气，绿色清洁，生产

安全，操作方便可控，且有机溶剂能得到有效回收，工业化应

用前景良好。

<REC>

<申请号>=CN200510035304.2

<名称>=制备高纯致密MgAlON陶瓷的方法及MgAlON陶瓷

<申请（专利权）人>=清华大学深圳研究生院

<发明（设计）人>=张厚兴;黄勇;李海峰;万之坚;黄晴

<申请日>=2005.06.21

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽大学城清华大学深圳研究生院

<摘要>=本发明涉及制备高纯致密MgAlON陶瓷的方法

及高纯致密MgAlON陶瓷，其方法以MgO、

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>及AlN为原料，球磨成混合粉料，采用放电等离子烧结技

术，通过适当的烧结工艺制备出具有一定化学组成的高纯致密

MgAlON陶瓷。它实现了传统方法难以实现的高纯高致密

MgAlON陶瓷的快速高效制备，能够在较低温度下，超快速制

备出高纯或单相的致密的MgAlON陶瓷。制得的高纯致密

MgAlON陶瓷中MgAlON相的含量为95～100％，相对密度为

92～99％，体积密度为3.4～

3.8g/cm<SUP>3</SUP>，可广泛应用于耐火材

料及高技术陶瓷领域。

<REC>

<申请号>=CN97111993.7

<名称>=制备类金刚石薄膜的电化学沉积方法及其装置

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=汪浩;朱鹤孙

<申请日>=1997.07.10

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路7号

<摘要>=一种类金刚石薄膜的新制备方法,采用电化学沉

积技术,以高频脉冲调制直流高压电源提供能量,选择甲醇作为

电沉积溶液,在液相中制备出了类金刚石薄膜。这种薄膜是不含

氢的具有非晶结构的类金刚石碳膜,具有一定的耐化学腐蚀能力,其电阻率在10<SUP>7</SUP>Ω.cm量级,显微硬度在12～15GPa之间。由于该方法具有沉积温度低,成膜均匀性好,反应条件容易控制,设备简单的特点,因此有很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510110533.6

<名称>=电动助力车用铅蓄电池的极板和电解液

<申请（专利权）人>=上海耀国能源科技有限公司

<发明（设计）人>=封国胜

<申请日>=2005.11.18

<地址>=200122上海市南汇区康桥镇川周公路3288号

<摘要>=本发明提供一种电动助力车用铅蓄电池的极板。

其中正极铅膏由铅粉、硫酸、净化水、高纯石墨粉、聚四氟乙

烯、短纤维和硫酸亚锡组成；负极铅膏由铅粉、硫酸、净化水、

高纯腐植酸、木素、硫酸钡、乙炔黑以及短纤维组成；正、负

板栅由铅钙铝锡合金组成。该铅膏配方使电池容量和寿命大幅

提高，而板栅的合金配方不但耐腐，同时还提高了析氢过电位，

有效地防止由于水的分解而使电解液干涸。本发明同时还提供

了一种电动助力车用铅蓄电池的电解液，即在电解液硫酸中加

入0.8％(wt)的无水硫酸钠，减少了由于活性物质的膨胀和收缩

而在极板表面或四周产生晶枝导致短路，同时还提高了电池的

开路电压。

<REC>

<申请号>=CN02111904.X

<名称>=热解氮化硼涂层基座

<申请（专利权）人>=赵凤鸣;江凤益

<发明（设计）人>=赵凤鸣;江凤益

<申请日>=2002.05.28

<地址>=315200浙江省宁波市镇海高科技园区宁波市镇海明通工程化合物有限公司

<摘要>=一种涉及半导体新型材料领域，用化学气相沉积

技术生产的热解氮化硼涂层基座。是针对目前用MOCVD技术制取GaN外延片时，由于受NH<SUB>3</SUB>气腐蚀，使用寿命缩短，影响其质量而设计的。要点是PBN基座制作时是将高纯待涂层石墨基座放置在密闭容器中，置于载物台上，抽成1×10<SUP>－2</SUP>帕真空，通电经铜感应线圈感应，将石墨发热体加热至1600℃－2000℃的高温，在管道中分别通入BCI<SUB>3</SUB>气、NH<SUB>3</SUB>气，NH<SUB>3</SUB>/BCI<SUB>3</SUB>＝7.2－6.2L/4.8－4.2L；容内压力在2mmHg，保持一段时间停电，冷却至室温即可从容器中制备出PBN涂层石墨基座。它易加工、高纯度、气密性好，有良好的导热性和高温化学稳定性。是目前在有NH<SUB>3</SUB>气存在的条件下，MOCVD技术中最好的外延基座材料之一。

<REC>

<申请号>=CN02115663.8

<名称>=放电等离子烧结法制备氮化铝透明陶瓷

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=傅正义;王皓;刘军芳

<申请日>=2002.04.01

<地址>=430070湖北省武汉市珞狮路122号

<摘要>=本发明是采用放电等离子烧结法制备透明氮化

铝陶瓷。将高纯AlN粉末直接置入石墨模具中,然后将模具放

入放电等离子烧结炉中,施加20～30MPa的轴向压力,采用真空度优于6Pa的真空条件或N<SUB>2</SUB>气氛,在1700～2000℃的烧结温度下烧结,以100～800℃/min的升温速率升温,保温4～20min,随炉冷却至室温,制备出透明的氮化铝陶瓷。本发明的优点在于大大缩短了烧结时间,能耗和时耗小,工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200610012980.2

<名称>=一种制备单壁碳纳米管的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=吕永康;孙喜;鲍卫仁

<申请日>=2006.07.21

<地址>=030024山西省太原市迎泽大街79号

<摘要>=一种制备单壁碳纳米管的方法属于碳纳米管制

备领域，具体而言涉及一种在低压气氛下采用廉价催化剂直流

电弧放电法大量制备单壁碳纳米管的方法。其特征在于是以铁

的氧化物作为制备单壁碳纳米管的催化剂并添加含硫物质作

生长促进剂，催化剂、促进剂和石墨粉均匀混合后填充到钻孔

的石墨棒中作为消耗性阳极，在低压氩气/氢气混合气流气氛下

进行直流电弧放电，制得布状和网状产物。制备的布状和网状

产物中含有大量纯度较高的单壁碳纳米管。

<REC>

<申请号>=CN200410093021.9

<名称>=大尺寸氟化钙单晶的生长方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=周国清;董永军;徐军;钱晓波;李晓清;苏凤莲;苏良碧

<申请日>=2004.12.15

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种大尺寸氟化钙单晶的生长方法，其特征是采

用双加热温度梯度炉进行生长，具体步骤包括：①坩埚和生长

炉的预烧处理；②晶体生长；③高温原位退火。利用本发明方

法生长氟化钙单晶具有大尺寸(直径大于200mm)、位错密度低

(＜10<SUP>4</SUP>cm<SUP>－

2</SUP>)、热应力小和均匀性好(Δn＜10<SUP>

－5</SUP>/cm)的特点。

<REC>

<申请号>=CN03145959.5

<名称>=一种用放电等离子烧结制备高纯块体钛铝碳材料的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=汪长安;周爱国;黄勇;赵世柯

<申请日>=2003.07.18

<地址>=100084北京市北京100084－82信箱

<摘要>=本发明涉及一种用放电等离子烧结制备高纯块

体钛铝碳材料的方法，属于陶瓷材料制备技术领域。该制备方

法是将原料为Ti<SUB>3</SUB>AlC<SUB>2</SUB>粉料或Ti粉、Al<SUB>4</SUB>C<SUB>3</SUB>粉和活性碳粉的混合物按比例为Ti粉(65～75)wt％+Al<SUB>4</SUB>C<SUB>3</SUB>粉(17～25)wt％+活性碳粉(5～10)wt％的配方称量配料，球磨混料，烘干，过筛后置入石墨模具，再放入放电等离子烧结炉中，施加15～30MPa的轴向压力，在惰性气体保护下进行烧结，升温速度为500～800℃/min，烧结温度为1200～1350℃，保温后随炉冷却至室温。由于本发明在SPS快速烧结条件下制备，材料可以快速烧结致密化，晶粒尺寸均匀细小。同时所制备的钛铝碳材料具有纯度高、力学性能好的特性，其Ti<SUB>3</SUB>AlC<SUB>2</SUB>含量达90％以上，抗弯强度为400～650MPa、断裂韧性为6～10MPa.m<SUP>1/2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN200610124512.4

<名称>=放电等离子烧结工艺合成高纯致密块体氮化铝钛陶瓷材料

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=梅炳初;严明;周卫兵;朱教群;田晨光;王苹

<申请日>=2006.09.13

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学科研处

<摘要>=本发明是放电等离子烧结工艺合成高纯致密块

体氮化铝钛陶瓷材料。本陶瓷材料的原料组成及成分范围为：

以Ti、Al、TiN为原料，三种原料的摩尔比为Ti∶C∶TiN＝1∶

(0.6～1.4)∶(0.7～1.8)。本陶瓷材料的制备工艺包括以下步骤：

按工艺要求称取Ti粉、Al粉、TiN，混合均匀后，置于石墨模

具中，在放电等离子烧结系统中的真空环境下进行烧结；升温

速度为5～80℃/min，烧结温度为1100～1450℃，保温时间5～

20分钟，压力为10～40MPa。本发明工艺简单，烧结温度是

迄今为止合成Ti<SUB>2</SUB>AlN陶瓷材料

最低的，所制备的高纯致密块体氮化铝钛陶瓷材料具有优秀的

力学性能。

<REC>

<申请号>=CN03109608.5

<名称>=由电解含铜萃取有机相制备高纯铜的方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=周维金;吴瑾光;陶家洵;高宏成;杨军;施鼐;徐光宪

<申请日>=2003.04.09

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种由电解含铜的萃取有机相来制

备高纯铜的方法。具体地说，是电解含铜的萃取有机相和含电

解质的水溶液两相组成的电解液以制备高纯铜。用本发明可省

去通常反萃取、还原等常用的化学沉积和提纯的步骤，可提高

所得铜的品质和回收率，并降低生产总成本。按照本发明所制

备的铜的沉积率＞97％。因此可广泛应用于制备高纯铜的技术

领域。

<REC>

<申请号>=CN03109607.7

<名称>=由电解含银萃取有机相制备高纯银的方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=周维金;吴瑾光;陶家洵;高宏成;杨军;施鼐;徐光宪

<申请日>=2003.04.09

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种由电解含银萃取有机相来制备

高纯银的方法。具体地说，是电解含银的萃取有机相和含电解

质的水溶液两相组成的电解液以制备高纯银。用本发明可省去

通常反萃取、还原等常用的化学沉积和提纯的步骤，可提高所

得银的品质和回收率，并降低生产总成本。为改进或简化氰

化—萃取法直接提取银及先后提取银、金的工艺的工业化提供

了理论和实践基础。按照本发明所制备的银沉积率＞96％。因

此可广泛应用于制备高纯银的技术领域。

<REC>

<申请号>=CN01141899.0

<名称>=由电解含金萃取有机相制备高纯金的方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=周维金;周勇;张天喜;李维红;陈景;高宏成;何永克;雷鸿毅;施鼐;吴瑾光;徐光宪

<申请日>=2001.09.19

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种由电解含金萃取有机相制备高

纯金的方法。具体地说,是电解含金萃取有机相和含电解质水溶

液两相组成的电解液,以制备高纯度的金,并省去反萃取、还原

等常用的沉积和提纯的步骤。本发明提高了所得金的品质和回

收率,并降低了生产成本,为改进或简化氰化和萃取法提取金的

工艺工业化提供了理论和实践基础。按照本发明所制备的金沉

积率>95%,所得金纯度>95%,可大幅度地降低生产成本。可广泛

应用于制备高纯金的技术领域。

<REC>

<申请号>=CN94112080.5

<名称>=大尺寸氟化铈晶体的生长技术

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=胡关钦;殷之文;徐力;古佩新;赵元龙;江金娥

<申请日>=1994.03.23

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及晶体生长技术，尤其是大批量生长大

尺寸优质氟化铈晶体的技术，属晶体生长领域。本发明提供的技术包括原料处理、坩埚、生长设

备以及生产工艺四方面。用本发明提供的技术可以大批量生长长度达220mm的CeF<SUB>3</SUB>晶体。经测定在波长为340mm处具有良好透过度，抗辐射性能优异，可满足作为对撞机用的闪烁材料的要求。

<REC>

<申请号>=CN200610124513.9

<名称>=高纯致密氮化铝钛块体材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=梅炳初;严明;周卫兵;朱教群;田晨光;王苹

<申请日>=2006.09.13

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学科研处

<摘要>=本发明是一种高纯致密氮化铝钛块体材料及其

制备方法。本材料的原料组成及成分范围为：以Ti粉、Al粉、

TiN粉为原料；三种原料的摩尔比为n(Ti)∶n(Al)∶n(TiN)＝

1∶(0.5～1.2)∶(0.7～1.5)。本材料由原位热压合成工艺制成，

其步骤包括：按工艺要求称取Ti粉、Al粉、TiN，混合均匀后，

置于石墨模具中，在热压烧结系统，氩气气氛保护中进行烧结；

以5～100℃/min的升温速率升至1200～1400℃，保温1～8小

时，压力为20～80MPa；烧结完成后，在惰性气氛保护下，关

掉电源，自然冷却。本发明工艺简单、成本低、产率高，适合

工业规模化生产，所制备的产品具有优秀的力学性能。

<REC>

<申请号>=CN01122691.9

<名称>=一种锂离子电池负极用炭材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=凌立成;李宝华;李开喜;吕春祥

<申请日>=2001.07.02

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种锂离子电池负极用炭材料的制备方法，将酚

醛树脂与煤焦油混合后，升温、搅拌，在氮气保护下，密闭状

态反应聚合；自然冷却后，过滤除去母液，不溶物用吡啶萃取

至无色，然后进行干燥；再进行氧化、炭化、石墨化，得到产

品。本发明具有原料来源广泛，价格便宜，工艺简单，材料的

收率高，材料的充放电可逆容量高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410098913.8

<名称>=一种用水氯镁石为原料生产金属镁的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=卢惠民

<申请日>=2004.12.14

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种用水氯镁石为原料生产金属镁的方法，属于

金属材料领域。本发明特征在于该方法以水氯镁石为原料，利

用氨法在反应温度45～55℃，反应时间20～30min，镁－氨当

量比1∶1.2～1.5∶2.2，MgCl<SUB>2</SUB>

浓度为35～55g/L条件下，生产氢氧化镁，在900～1000℃范

围内煅烧氢氧化镁3～4h得到纯度在99.5％以上的高纯氧化

镁；在氯化镧和氯化镁熔盐电解质体系中，氯化镧和氯化镁的

摩尔百分比为10～30％，氧化镁溶解度重量百分比为5～10％，

电解温度为700～750℃，槽电压4.5～6.5V，电流效率达到85～

90％，每千克Mg的直流电耗为11～12.5kWh，金属镁的纯度

99.5％以上。该方法避开了水氯镁石脱水工序，节能降耗，电

解过程高效、清洁并且环境友好，特别是没有氯气的放出，避

免了污染的产生。

<REC>

<申请号>=CN200410074390.3

<名称>=一种熔铸－原位合成颗粒增强铝基复合材料组织均匀化的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=杨滨;张济山

<申请日>=2004.09.14

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种熔铸－原位合成颗粒增强铝基复合材料组

织均匀化的方法，其特征在于：工艺过程包括圆盘式叶片材料

的选择、机械搅拌过程和圆盘式叶片材料的保护措施三部分。

具体工艺为：

选用高纯、高强和高密的石墨作圆盘式叶片；机械搅拌搅拌器

的转速选择300～3000转/分钟；搅拌时间选择5秒～30分钟；

圆盘式石墨叶片的保护措施：浸渗

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>溶胶；搅拌温度选择680～750℃；搅拌时间选择5秒～30

分钟。本发明的优点在于：有助于获得颗粒均匀分布、组织致

密的铝基复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200510042320.4

<名称>=电弧喷涂用的金属间化合物粉芯丝材的制备方法

<申请（专利权）人>=山东科技大学

<发明（设计）人>=孙宏飞;王灿明;万殿茂;宋强

<申请日>=2005.01.10

<地址>=271019山东省泰安市泰山区岱宗大街223号

<摘要>=本发明公开了一种电弧喷涂用的金属间化合物粉芯丝材的制备方法，它包括以下步骤：、将粒度为38～44μm、纯度≥99.5％的铝粉和将粒度为61～53μm、纯度≥99.5％的铁(镍)粉按照原子个数比为1∶1的比例混合，将混好后的粉料在液压机上压制成压坯，表面再涂一薄层石墨粉后置于真空燃烧室中，使之发生自蔓延反应，获得疏松金属间化合物块状体，经过粉碎、研磨、筛分，选取200～325目不同粒度范围的粉体材料，最后再进行干燥，然后用现有的粉芯丝材加工方法制成Fe(Ni)－Al系金属间化合物粉芯丝材。该方法喷涂工艺性好，涂层性能好，性价比高，使用温度范围广，工艺过程简单，能耗低。

<REC>

<申请号>=CN02129446.1

<名称>=彩色阴极射线管用黑底涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=北京同科嘉业新技术发展有限公司

<发明（设计）人>=阎坤凯;刘同生;宋秉让;杨顺龙

<申请日>=2002.08.26

<地址>=100083北京市海淀区五道口华清嘉园甲15号楼2007室

<摘要>=本发明涉及一种用于彩色阴极射线管的黑底涂

料及其生产工艺，其成分与组成如下：高纯超细石墨微粒子：

3％～18％，最佳含量为5％～8％，无机成膜材料：1％～5.6

％，有机增稠剂0.5％～5％，分散稳定剂：1％～9％，分散剂：

0.5％～1.0％，其余为去离子水。本发明涂料可以提高彩色射

线管图象的鲜艳度与清晰度。

<REC>

<申请号>=CN01115922.7

<名称>=基因或蛋白质着床的生物晶片基板制法及成品

<申请（专利权）人>=张道光;刘正富;陈志声

<发明（设计）人>=张道光;刘正富;陈志声

<申请日>=2001.05.22

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=基因或蛋白质着床的生物晶片基板制法及成品,

乃将一表面可覆着介质的基材予以清洗处理,处理后置入于一

真空状态下以一石墨电极材实施阴极电弧气化处理,再予以调

整偏压电源处理,以触发正极带电碳离子附着于基材表面上生

成一高纯度纳米微晶钻石薄膜,同时控制反应时间的生成钻石

膜厚处理,致使该基材上方表面附着生成一层膜厚为1～3μm

的钻石薄膜,此钻石薄膜作为吸附基因、蛋白质着床的介质,得

到基材上方表面生成不具有其它材料介质的最佳着床基板。

<REC>

<申请号>=CN200510068320.1

<名称>=普通与高性能异构粘胶基碳纤维(或薄膜)清洁化制造新工艺

<申请（专利权）人>=李换位

<发明（设计）人>=李换位

<申请日>=2005.05.08

<地址>=051130河北省石家庄市元氏县南因镇牛房庄

<摘要>=普通与高性能异构粘胶基碳纤维(或薄膜)清洁化

制造新工艺，是把原料浆粕，经碱、酸洗涤后再氧化或氨化，

获得阻燃异构浆粕，此浆粕经碱溶解，获得可纺性异构粘胶溶

液，此溶液经脱泡，干喷湿纺丝束化成薄膜化，并在酸浴或醇

系有机溶液中凝固再生，再生丝束或薄膜经酸洗、去离子水涤

洗后，再经热磷酸铵溶液热浴牵伸，胶榨脱水、上油、干燥获

得普通异构粘胶丝束纤维或薄膜，此丝束或薄膜，再经高压饱

和水蒸气湿热牵伸，干燥致密化，热收缩定型，获得高性能阻

燃异构粘胶丝束纤维或薄膜，把普通与高性能阻燃异构粘胶丝

束或薄膜，分别经浸渍铵盐(或硼酸)水溶液后，分别经预氧化，

低温炭化，高温炭化、以及石墨化，获得普通与高性能异构粘

胶基碳纤维或碳薄膜，碳纤维或碳薄膜经表面氧化、上浆、干

燥，获得成品。

<REC>

<申请号>=CN200510016817.9

<名称>=一种高居里温度FeSe薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

<发明（设计）人>=冯秋菊;申德振;张吉英;吕有明;范希武;李炳生

<申请日>=2005.05.26

<地址>=130031吉林省长春市东南湖大路16号

<摘要>=本发明涉及用低压MOCVD设备制备磁性薄膜的方法。首先放入清洗好的半绝缘衬底，在机械泵和低压控制器作用下将生长室压力控制在2.0×10<SUP>3</SUP>Pa－10<SUP>4</SUP>Pa，依次在生长室内通入由高纯氢气携带的反应源，生长温度为250℃－350℃，生长时间为30分钟，即可在低压的条件下完成FeSe薄膜的生长。本发明利用低压金属有机化学气相沉积制备磁性材料，与前人报道的硒化等方法制备的FeSe薄膜在质量上有本质的区别，本发明通过控制生长温度、生长压力、流量等参数来获得高质量FeSe薄膜的方法，用这种方法制备出的FeSe薄膜为下一步自旋器件的制备及实现奠定了物质基础。此外，本发明采用MOCVD设备不仅适于科学研究，它更适于规模化生产。本发明的制备方法适于宽带II－VI族磁性材料的生长制备。

<REC>

<申请号>=CN00110434.9

<名称>=原位合成TiN/O′－Sialon复相材料的制备工艺

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=薛向欣;谢朋;翟玉春;杨建;段培宁

<申请日>=2000.05.22

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=本发明提供一种原位合成TiN/O′－Sialon复相

材料的制备工艺,采用原位合成技术,使用来源广泛、价格便宜的TiO<SUB>2</SUB>作为增强相原料,使之与其它原料在烧成过程中反应,原位自生TiN,一步合成TiN/O′－Sialon复相材料。工艺流程:(1)过筛;(2)预烧;(3)配料;(4)研磨(湿磨);(5)超声波振荡;(6)干燥;(7)模压成型;(8)等静压成型;(9)高温烧成。本发明的产品,增强相TiN颗粒微小、分布均匀、与基相相容性好,而且降低了合成TiN的成本,简化了工序,复相材料综合性能优良且稳定。

<REC>

<申请号>=CN99123976.8

<名称>=制备硬质薄膜的电化学沉积方法

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=付强;朱鹤孙;曹传宝;汪浩;酒金婷

<申请日>=1999.11.22

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路7号

<摘要>=一种制备硬质薄膜的电化学沉积方法。选用饱和

的二氰二胺丙酮溶液、浓度在0.1～0.5mol/L间的二氰二胺的

乙醇溶液、高纯的乙腈、一甲基三氯硅烷、硝基乙烷等作电沉

积介质,高纯石墨为电极,Si片或ITO涂覆导电玻璃或抛光金属

片为衬底。极间距离为6～10mm;极间电压100～3500V;沉积

温度20～60℃;脉冲频率5～10KHz,脉冲占空比80%。这种硬

质薄膜的制备方法简单,反应条件易控制,基片选择范围宽,成膜

均匀性好,有很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03121418.5

<名称>=一种制备大块非晶合金的喷铸－吸铸方法及设备

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=惠希东;寇宏超;陈俊;崔新发;陈国良

<申请日>=2003.03.28

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种新型采用控温技术加双室喷

铸－吸铸设备以及利用该设备制备大块非晶合金的方法。其设

备的特征在于：该设备由上炉室(7)和下炉室(13)两个炉室组成，

上炉室与下炉室由一层水冷板隔开，发热体(6)由1层钼片和6

层反射屏组成；模具(17)放在发热体内，采用石英玻璃或石墨

制造，模具穿过水冷隔板，在水冷隔板处采用U形圈密封，模

具的下部设计有圆孔，熔炼合金时该孔用石英玻璃或石墨塞堵

住，充填室利用拔塞机构(18)将塞拔出；水冷铜模(14)采用紫铜

制造。本发明的优点在于：将熔体喷铸与吸铸技术相结合，实

现了熔体的高速充填和致密成形，特别适合大尺寸大块非晶的

制备。

<REC>

<申请号>=CN200710049886.9

<名称>=一种高纯硫化氢的合成装置及其制备方法

<申请（专利权）人>=侯仁义;

<发明（设计）人>=侯仁义

<申请日>=2007.08.31

<地址>=610065四川省成都市万和路90号大象大厦11楼

<摘要>=一种高纯硫化氢的合成装置及其制备方法，其特点是该合成装置的加热炉(2)内设保温层(3)、加热丝(4)、石墨舟(5)和石英管(1)，加热炉外设支架(6)，将高纯硫磺放入石墨舟中，再将装有高纯硫磺的石墨舟放入石英管内，石英管一端设氢气进口，另一端设硫化氢出口，石英管放入合成装置的加热炉内，加热炉由支架(6)支撑，构成高纯硫化氢的合成装置。将5N硫磺1～1.5重量份装入上述装置中，以150～300ml/min的流量通入4N氢气，开启加热炉(2)的加热系统，待加热炉温度升温至300～350℃，恒温反应5～8小时，停炉降温出炉，获得5N硫化氢气体1.6～1.8重量份，硫转化率为70～75％。

<REC>

<申请号>=CN99113505.9

<名称>=一种球形磁约束核聚变反应堆主体设备

<申请（专利权）人>=卢杲

<发明（设计）人>=卢杲

<申请日>=1999.03.04

<地址>=200092上海市虹口区大连西路210弄2号楼1710室

<摘要>=本发明涉及一种由球形超导磁体系统(1)、真空球

壁(2)、能量提取系统(3)、氚增殖层(4)、中子反射层(5)、绝热

层(6)、屏蔽层(7)构成的球形磁约束核聚变反应堆主体设备。它

的特殊球形磁场具有强磁场约束、强绝热压缩加热、能量反射

集中的优点,单靠欧姆加热即可实现氘－氚聚变反应;增强磁场

强度和辅助加热后,可实现氘－氘聚变反应。它还具有造价低、

运行可靠、维修方便的优点,是一种实用的、能投入商业运营的

受控核聚变装置,用于发电、供热和提供动力。

<REC>

<申请号>=CN200510047292.5

<名称>=利用含钛高炉渣制备TiN/(Ca,Mg)α′－Sialon复相陶瓷材料的方法

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=薛向欣;姜涛;段培宁;刘素兰;樊占国;茹红强

<申请日>=2005.09.29

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=本发明涉及利用含钛高炉渣制备TiN/(Ca，Mg)α′－Sialon复相陶瓷材料的方法，分两步制取：第一步合成TiN/(Ca，Mg)α′－Sialon粉末：(1)破碎；(2)球磨；(3)过筛；(4)磁选；(5)配料：按质量百分配比为：含钛高炉渣5.22～31.98，硅灰18.88～65.71，铝矾土3.66～24.41，碳黑23.06～43.19；(6)湿混：以无水乙醇为介质进行混合；(7)干燥：在60℃下烘干；(8)干混；(9)模压成型；(10)高温烧成：在一个大气压、温度1450～1500℃、恒温6～10小时，氮气保护下烧成；(11)烧去残碳；第二步是将第一步烧成的粉末与添加剂CaCO<SUB>3</SUB>混合，单轴向模压成型后，在高温炉中埋粉条件下，温度1600～1700℃下烧结获取TiN/(Ca，Mg)α′－Sialon复相陶瓷材料，产品具有各种优良性能。本发明工艺简单，生产成本低，为含钛高炉渣利用开辟了新途径，减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN99124619.5

<名称>=环保型气体净化固态蓄电池

<申请（专利权）人>=许裕金

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1999.11.20

<地址>=330029江西省南昌市火炬大街国家高新技术开发区裕金环保新技术研究有限公司

<摘要>=本发明提供了一种环保型气体净化固态蓄电

池。本发明技术采用复合型正负极电极和复合型碳元素微粒多

元超强酸固态电解质,及气体净化膜构成电池。固态电解质有抑

制氢的析出,提高氧的化合能力,增加正极板的孔隙和导电率及

电池容量,提高极板的紧装配和抗腐蚀性及耐震性,延长极板的

使用寿命。气体净化膜消除了蓄电池产生酸雾对环境的污染,

该发明蓄电池容量大,电性能好,寿命长。

<REC>

<申请号>=CN03116464.1

<名称>=高光电导增益氮化碳薄膜制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=周之斌;崔容强;蔡燕晖;刘梅苍

<申请日>=2003.04.17

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种高光电导增益氮化碳薄膜制备方法属于半

导体材料领域。本发明方法采用离子束溅射工艺制备氮化碳薄

膜，高纯石墨作为靶材，高纯氮气作为考夫曼离子束源的工作气体，工作气压为2～6×10<SUP>－2</SUP>Pa。本发明采用离子束溅射工艺，仅仅用氮气作为反应和溅射气体，并且薄膜远离浓氮离子束的直接轰击，减少了悬挂键复合缺陷的密度，省去了氢气的钝化过程，在AM1.5，100mW/cm<SUP>2</SUP>标准光强下，所获得的氮化碳薄膜的光电导增益，(光照的电导－暗电导)与暗电导的比值，可达10<SUP>6</SUP>，可以用在光伏器件上，用作光激活层的新型光伏薄膜材料。

<REC>

<申请号>=CN00115352.8

<名称>=太阳能光伏材料碳薄膜的制作方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=崔容强;周之斌;丁正明;庞乾俊;贺振宏

<申请日>=2000.04.07

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明碳膜沉积源用的靶材是高纯(99.999%)石

墨靶,物理溅射沉积薄膜,氩气作溅射气源,或可掺入氢气作氢化,

溅射气压在0.05～10Pa范围内,溅射时可选气态掺杂源作为掺

杂剂。

<REC>

<申请号>=CN200910042778.8

<名称>=硬质合金双室高压气淬工艺方法

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=周建华

<申请日>=2009.03.04

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=本发明公开了一种硬质合金双室高压气淬工艺方法，将烧结好的

硬质合金产品置于石墨平板舟皿内，成组进入双室真空热处理炉加热

室在1300～1400℃温度下保温10～100分钟；然后将产品一起送入冷

却室进行高纯氮气气压淬火，炉内压力为0.2～0.6MPa，冷却时间为

10～30分钟；然后将淬火后产品放入箱式电炉内进行回火处理，回火

处理温度为280～480℃，回火时间为5～18小时。此工艺与现有技术

相比，可增加合金固熔强化效果和钴相韧性，从而提高合金的硬度和

抗弯强度，减少舟皿损耗，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200410009068.2

<名称>=高纯细粉鳞片石墨粉加工工艺及系统

<申请（专利权）人>=包头市晶元石墨有限责任公司

<发明（设计）人>=贾耀峰;阎德;王恩平

<申请日>=2004.05.10

<地址>=014030内蒙古自治区包头市包头稀土开发区稀土路31号

<摘要>=本发明涉及一种高纯细粉鳞片石墨粉加工工艺

及系统，属于石墨粉加工技术领域。所述工艺以高纯鳞片石墨

为原料，通过控制螺杆输送器转速频率，将物料送入粉碎室；

粉碎后的物料被0.6MPa－0.9MPa的净化空气气流带动，进入

分级机的内腔，控制分级机的转动频率，使石墨颗粒在向心力

的作用下，通过控制引风机的风门，由系统负压送入捕集器，

捕集器中的大部分石墨细粉沿器壁的锥体切线旋入底部，由星

形阀送入包装秤中进行成品包装。本工艺利用喷嘴产生的超音

速气流，使粉碎室的物料流态化，通过颗粒间的相互冲击、撞

碰实现较好的粉碎效果，这样不仅使产品的粒度分布窄，而且

整个工艺过程不会增加铁、铬等影响无汞碱锰电池性能的有害

杂质。

<REC>

<申请号>=CN200610031265.3

<名称>=一种碳化硅纳米管的化学气相沉积制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军国防科学技术大学

<发明（设计）人>=谢征芳;陶德良;薛金根;王军

<申请日>=2006.02.24

<地址>=410073湖南省长沙市德雅路正街47号

<摘要>=本发明公开了一种碳化硅纳米管的制备方法，其

包括以下步骤：(1)石墨片基板清洗，干燥；(2)基板催化剂溶液

浸泡催化剂为Fe、Co、Ni等金属有机化合物，助催化剂为含

硫有机化合物；(3)化学气相沉积气源化合物为含Si－C键且可

气化的有机化合物，载气为氮气或氢气或氨气或其中至少两种

的混合气，载气/气源化合物之摩尔比为4.5－7.0，气相沉积温

度为800～1100℃，沉积时间0.8－1.5h；(4)纯化处理。本发明

具有如下优点：制备温度低，反应过程易于控制，工艺设备简

单，成本低，产量高，而且产物纯度高，尺寸分布均匀，容易

实现大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200810114516.3

<名称>=一种高纯超细钛铝氮粉料的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=汪长安;尉磊;黄勇

<申请日>=2008.06.06

<地址>=100084北京市100084信箱82分箱清华大学专利办公室

<摘要>=本发明涉及一种高纯超细钛铝氮粉料的制备方法，属于陶瓷材料领域。所述方法的原料及其摩尔比配比为：TiN∶Ti∶Al＝1∶(0.9～1.2)∶(0.9～1.2)；经球磨混料、真空抽滤或直接干燥，烘干，过筛等步骤后，在真空炉中进行反应合成，流动氩气保护，合成温度1200～1350℃，保温10min～120min；再进一步磨细，干燥后过筛，即可得到含量大于97％，粒度为微米或亚微米级的Ti<SUB>2</SUB>AlN<SUB>2</SUB>粉体。经XRD检测，粉料中主要成分是Ti<SUB>2</SUB>AlN<SUB>2</SUB>，杂质主要是TiN，其含量为3～0wt％。本发明的方法简便易行、产率高、纯度高、效率高、适合工业化规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200610031323.2

<名称>=一种微米、亚微米和纳米碳化硅纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军国防科学技术大学

<发明（设计）人>=谢征芳;陶德良;薛金根;王军

<申请日>=2006.03.09

<地址>=410073湖南省长沙市德雅路正街47号

<摘要>=本发明公开了一种微米、亚微米和纳米碳化硅纤维的制备方法，其包括以下步骤：(1)石墨片基板清洗，干燥；(2)基板催化剂溶液浸泡催化剂为Fe、Co、Ni等金属有机化合物，助催化剂为含硫有机化合物，催化剂+助催化剂浓度为0.4－1.0g/100mL+0.4－1.0mL/100mL；(3)化学气相生长气源化合物为含Si－C键且可气化的低分子有机化合物，载气为氮气或氢气或它们的混合气，载气/气源化合物之摩尔比为4.5－7.0，气相生长温度为850～1150℃，生长时间0.8－1.2h。本发明反应温度较低，反应过程易于控制，工艺设备简单，无需高压气氛、低压气氛、激光辅助，制造成本低，产量高，而且产物纯度高，纤维直径可控(微米、亚微米和纳米)，且分布均匀，容易实现大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200510014743.5

<名称>=高频加热水平区熔提纯锗的技术

<申请（专利权）人>=天津市众合光电技术有限公司

<发明（设计）人>=张文福

<申请日>=2005.08.15

<地址>=300384天津市南开区华苑产业区二纬路6号A座502室

<摘要>=本发明属半导体材料提纯技术类。该方案采用水

平区熔的方式，通入高纯度的氢，在加热过程中保护锗不被氧

化，进而将氧化锗还原成锗，其过程是将锗锭放入外部带有感

应加热线圈的石英管内，加热到960～1000℃，待熔区熔化及

稳定后，开启走车马达做水平位移，移动速度控制在2～

5mm/min，熔区宽度控制在4～6cm，提纯运动进行10～15次。

本方案的工艺过程经实验证明能获得高纯度的锗并得到高度

的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610042898.4

<名称>=在三价铬镀液中电沉积耐磨性厚铬镀层的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=张俊彦;曾志翔;梁爱民;王立平

<申请日>=2006.05.26

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种在三价铬电镀液中制备厚度达到30～50μm的硬铬镀层的方法。主要是针对目前三价铬电沉积工艺存在的镀层厚度不能超过10μm、不能用于抗磨减摩方面等致命缺点而发明的。本发明在含氯化铬的基础电解液中，通过选择适当的添加剂和控制工艺条件，制备出表面平整，与底材结合牢固，硬度达到800Hv，热处理后硬度达到1400Hv以上的镀层。其优点在于制备出的铬镀层表面无裂纹，厚度最大能达到50μm的镀层。经过适当温度下的热处理后，其耐磨性能优于传统的六价铬电镀镀层。此发明的工艺有望部分取代严重污染环境且危害人体健康的传统六价铬电沉积工艺，制备的镀层可用于工件的抗磨减摩涂层。

<REC>

<申请号>=CN200610012180.0

<名称>=真空条件下直接电解TiO<SUB>2</SUB>制备海绵钛技术

<申请（专利权）人>=攀枝花学院;

<发明（设计）人>=刘国钦;邹敏;马光强;毛雪华;王琪琳;王军;刘元虎

<申请日>=2006.06.09

<地址>=617000四川省攀枝花市学园路攀枝花学院生化系

<摘要>=本发明将平均粒度为0.35μm，纯度＞98％的TiO<SUB>2</SUB>粉体和重量比为TiO<SUB>2</SUB>粉体的5～8％的聚乙烯醇和8～10％的蒸馏水混合并搅拌均匀后，在5～15MPa下在模具内压制成型后制得电极，所述电级在室温下自然干燥24～48h后，在800～1200℃下烧结5～10h，制得TiO<SUB>2</SUB>阴极，以所述TiO<SUB>2</SUB>阴极作阴极，高纯石墨为阳极，在特制的真空电解炉内钛金属电解槽中于10<SUP>－4</SUP>～10<SUP>1</SUP>Pa下的氯化钙熔盐内进行电解，电解温度为800～1100℃，电解时间为5～12h、电解电压为2.8～3.3V，电解结束后，将电解产物冷却至室温，收集电极表面海绵状物质并用1％HCl洗涤，所制得的电解产物为海绵钛，纯度达99.5％以上。

<REC>

<申请号>=CN02103974.7

<名称>=聚炳烯腈纤维预氧化及碳化新工艺及装置

<申请（专利权）人>=陈新谋

<发明（设计）人>=陈新谋

<申请日>=2002.03.05

<地址>=050091河北省石家庄市高新技术开发西区新石北路369号新谋公司

<摘要>=本发明提供了聚炳烯腈纤维预氧化及碳化的新

工艺及为该工艺而设计的高频负压等离子加热装置。该装置包

括由高频电源、平行板电极和配套的扁平状石英玻璃反应腔及

使反应腔形成负压和适当氮气、氧气比例气氛的附属装置组

成，在负压环境和高频电场作用下反应腔内形成的等离子体使

得预氧化和碳化的工艺温度大大下降，使碳化的温度接近甚至

低于聚炳烯腈中某些有机物的熔融点，从而使预氧化和碳化两

道工序在一个加热装置中一次完成，大大减少了能耗，提高质

量和降低了成本，是对以聚炳烯腈为原料制取碳素纤维加工工

艺的一个重大改进。

<REC>

<申请号>=CN200710114560.X

<名称>=自蔓燃无污染快速制备高α相氮化硅粉体的方法

<申请（专利权）人>=中国兵器工业第五二研究所;

<发明（设计）人>=王军;燕东明;李金富;李康;李国斌;常永威;赵斌;刘国玺;段关文;王拥军

<申请日>=2007.12.28

<地址>=264003山东省烟台市莱山区环山路付2号

<摘要>=本发明公开了一种自蔓燃无污染快速制备高α相氮化硅粉体的方法，其特点是它包括原料处理、配料、混合、自蔓燃反应、得成品工艺步骤，是一种以无毒性、无酸性添加剂来实现自蔓燃合成α相氮化硅粉体的方法，减少环境污染，提高对操作人员的保护，制备的粉体含有较高的α相，烧结活性好，整个工序简单可靠，易于实现大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200710009849.5

<名称>=卤钨灯用钨丝制备方法

<申请（专利权）人>=赣州虹飞钨钼材料有限公司;

<发明（设计）人>=闵邦平;胡元钧;张畅;巫晓华;曾巧华;刘少霖;柴朝晖;刘希星;管志强;王健;谢菊华

<申请日>=2007.11.15

<地址>=341000江西省赣州市西郊路70号

<摘要>=本发明提供一种成品率高，高温性能及抗变形性能好的卤钨灯用钨丝制备方法，其再结晶组织能形成良好的燕尾搭接结构，长宽比大于12，在高温燃点状态下高温强度高，高温抗下垂性能及抗变形性能好；在非燃点即常温状态下的常温强度也高、延性好，延长了卤钨灯的使用寿命；提高了卤钨灯用钨丝的高温抗下垂性能和改善了制灯过程中的绕制性能。以细化和均匀弥散钨丝钾泡为关键技术，将A3型仲钨酸铵作为原料，钨粉配制方案新增C型钨粉和有别于现行钨粉制备工艺，依钾泡的高度弥散和均匀化来设计垂熔烧结、钨棒中高温退火，采用刚玉管炉进行钨棒的第一次再结晶退火等创新生产工艺。

<REC>

<申请号>=CN200510047293.X

<名称>=利用含钛炉渣制备TiN/O’－Sialon导电陶瓷材料的方法

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=薛向欣;姜涛;段培宁

<申请日>=2005.09.29

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=本发明所涉及利用含钛炉渣制备TiN/O′－Sialon导电陶瓷材料的方法，分两步制取：第一步合成TiN/O′－Sialon导电陶瓷粉末：(1)球磨；(2)过筛；(3)配料：按质量百分比含钛炉渣为25.29～41.00，硅灰为33.91～47.85，铝矾土为4.44～6.93，碳黑为19.93～20.65；(4)湿混：以无水乙醇为介质进行混合；(5)干燥：在60℃下烘干；(6)干混4小时；(7)单轴向压制成型；(8)高温烧成：在一个大气压、温度1350～1400℃，在氮气保护下烧成；(9)烧去残碳；第二步是将第一步合成的TiN/O′－Sialon粉末模压成型后，在高温炉中，埋粉条件下烧结，获取TiN/O′－Sialon导电陶瓷材料，产品具有良好机械性能和很好导电性能。本发明工艺简单，制造成本低，为我国含钛炉渣整体综合利用开辟了新途径，有利改善社会环境。

<REC>

<申请号>=CN01139223.1

<名称>=籽晶杆夹头的成型方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=徐月泉;殷根弟;金伟民;徐军

<申请日>=2001.12.26

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种籽晶杆夹头的成型方法,用铱料制成的籽晶

杆夹头是经过制作夹头模具、制作浇铸模型、熔化铱料、浇铸、

脱模、退火和切割的过程。本发明的夹头模具含有基座和夹头

模芯。基座含有20≥n≥1个模芯螺孔供20≥n≥1个夹头模芯

固定在基座上。夹头模芯一端固定在基座上,另一端是带有孔内

塞有孔塞的中心内孔,或者是一平面。基座和夹头模芯是采用高

纯石墨或石蜡制成,塞在中心孔内的孔塞是用高熔点晶体制

成。与在先技术相比,本发明同时最多可以制成20个籽晶杆夹

头,带有中心孔内的籽晶杆夹头可以一次成型,同时内孔和籽晶

杆的同轴度好,内孔表面光洁度高。适用生长多种晶体,降低了

生产成本,适合批量生产。

<REC>

<申请号>=CN200710120261.7

<名称>=一种以太阳能为能源以铁矿石或铁精粉为原料的制钢方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=李士琦;朱荣;刘润藻;王玉刚;宋建新;吴华峰;胡卫

<申请日>=2007.08.14

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种以太阳能为能源，以铁矿石或铁精粉为原料的制钢方法，属于钢铁冶金领域，特别涉及一种利用太阳能发电，通过蓄能满足电炉炼钢的装置。其基本方案是由光伏电池板(1)，导线(2)、(4)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(14)，控制器(3)，计算机(5)，直流稳压器(7)，控温仪(13)，蓄能器(15)，导管(12)、(13)，保护气体瓶(17)，熔盐电解槽(18)，尾气处理(19)构成。由光伏电池板将太阳能转换为电能，然后通过控制器和直流稳压器将电能供给给电解槽，不同容量的光伏电池板可满足不同容量熔盐电解槽的能量需求。采用最充足最清洁的能源介质进行制钢，减少了全球对矿物资源开采进行发电，减少了CO<SUB>2</SUB>排放。

<REC>

<申请号>=CN200410067786.5

<名称>=一种氧化铝－金刚石复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=沈悦;顾峰;夏义本

<申请日>=2004.11.03

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种氧化铝－金刚石复合材料的制

造方法，属无机复合材料制造工艺技术领域。本发明的制备工

艺方法，其特征在于先由金刚石微粉均匀分布于纯氧化铝陶瓷

体系中并通过热压烧结制成两相共存的复合基底，然后在此复

合基底上，用热丝化学气相沉积法生长金刚石薄膜，最终制成

具有大面积金刚石薄膜的氧化铝－金刚石复合材料；本发明的

具体步骤包括：纯氧化铝陶瓷体系的制备、添加助烧剂、合成

煅烧、添加金刚石微粉、复合基底的热压烧结、化学气相沉积

金刚石薄膜，最后制成本发明的新型氧化铝－金刚石复合材

料。本发明的复合材料适合于制作大规模集成电路的基片材

料，可用作封装管壳的基片材料。

<REC>

<申请号>=CN01127034.9

<名称>=一种新型掺杂石墨复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院等离子体物理研究所

<发明（设计）人>=陈俊凌;李建刚

<申请日>=2001.07.24

<地址>=230031安徽省合肥市合肥市1126信箱

<摘要>=本发明公开了一种新型掺杂石墨复合材料及其

制备方法。将具有自烧结功能的生焦粉和沥青混合破碎后,再添加B<SUB>4</SUB>C、Si粉、Ti粉混合球磨、筛分,经热压成型和高温石墨化处理。与常规高密度、高强度和高纯石墨相比,该型复合材料的热导值可达150W/m.K以上,而常规“三高”石墨在70～80W/m.K,其抗化学溅射能力提高五倍以上,且抗拉强度、抗热冲击能力和真空性能都有显著提高,综合性能优异。本发明复合材料除可应用在大型超导磁约束聚变装置第一壁外,还可应用在航空、航天等高技术领域,具有很高的应用价值。

<REC>

<申请号>=CN03111822.4

<名称>=一种膨胀石墨微粉的制备方法

<申请（专利权）人>=青岛建筑工程学院

<发明（设计）人>=薛祥立

<申请日>=2003.01.10

<地址>=266033山东省青岛市四方区抚顺路11号

<摘要>=本发明涉及一种以高纯石墨为原料，经浸泡、氧

化、脱水、烘干、膨胀、加压成型、粉碎分级等工艺过程加工

制备膨胀石墨微粉的方法，其制成的产品主要应用于制做无汞

碱锰电池的正极导电材料等场合；先将石墨原料置于酸性液中

浸泡，再加入重铬酸钾等使其氧化后水洗至中性后脱水；得可

膨胀石墨粒子；再置于1000℃恒温膨胀炉内使其沿C轴方向

膨胀，形成石墨蠕虫后加压成型，最后粉碎、分级和粒度检测

得膨胀石墨微粉；本工艺过程简单，易控，产品质量好、出率

高。

<REC>

<申请号>=CN200510033955.8

<名称>=无氧铜管水平连铸炉及无磷脱氧方法

<申请（专利权）人>=佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

<发明（设计）人>=羊林章

<申请日>=2005.04.05

<地址>=528312广东省佛山市顺德区北窖镇西海工业区

<摘要>=本发明公开了一种无氧铜管水平连铸炉及无磷

脱氧方法。其熔化炉与保温炉之间设有一流槽，使两者相通，

保温炉的熔沟及感应器设置在保温炉的底部，且与水平方向成

90°左右的角度。本发明的方法在向熔化炉加料后，当铜液液

面达到250mm至350mm，向液面加入高纯度石墨粉脱氧剂；

对保温炉加热后，同时向保温炉液面加盖脱氧剂，并不断向熔

化炉和保温炉冲入氮气。使用本发明的方法能使残留在铜液中

的余氧随翻动被带到液面挥发。同时在铜液表面加入新型脱氧

剂高纯石墨粉，以及在炉膛上口加冲氮气，彻底消除了熔化过

程中的吸氧、温差大等缺陷，达到免加磷脱氧的目的。

<REC>

<申请号>=CN200510086618.5

<名称>=生物反应器－直接微生物燃料电池及其用途

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=刘志丹;李浩然;杜竹玮;李绍华;祝学远

<申请日>=2005.10.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本发明属于生物能源利用领域，特别涉及生物反

应器－直接微生物燃料电池及其用途。本发明的生物反应器－

直接微生物燃料电池，主要由筒状的阳极室、阴极室及将两室

中间隔开的质子交换膜构成，电极均为未抛光的高纯石墨棒。

阳极接种细菌，接种前通无菌的

N<SUB>2</SUB>－

CO<SUB>2</SUB> (80∶20)混合气除尽培养基

中氧气，接种后缓慢通混合气，保持严格厌氧环境。阴极持续

通无菌空气，保持其内溶解氧的浓度。两极室通过磁力搅拌器

缓慢搅拌。电池装置使用前高压湿热灭菌。本发明可利用葡萄

糖，果糖，木糖，蔗糖，麦芽糖等多种含糖生物质和有机废水

为原料，直接转化其化学能为电能，具有无介质毒性，稳定性

能好，操作条件温和，发电清洁等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610012587.3

<名称>=一种用重油残渣为原料制取碳微球的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=许并社;杨永珍;刘旭光;刘光焕;张艳;范彦涛

<申请日>=2006.04.11

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=本发明涉及一种用重油残渣为原料制取碳微球的方法，它是以重油残渣为原料，以盐酸、去离子水为清洗剂、以惰性气体—氩气为保护气体，在高温1100℃±10℃状态下，使重油残渣进行化学、物理形态转换，即固态—液态—气态—固态，在管式高温炉内的石英管高温区内壁上气相沉积，生成团簇状黑色圆形碳微球，碳微球粒径0.4－0.6μm，球体呈均匀的圆形颗粒，无碳纤维和石墨片等副生成物，具有高纯特点，不需纯化，此制取方法不使用催化剂，工艺流程短，制备方法简单，材料来源丰富，制取成本低，碳微球纯度高，碳元素含量可达99.5％，产收率高，可达70％，产物物理、化学性能稳定，能与多种化学元素匹配，可在活性炭、石墨、锂电池电极等领域广泛应用，是十分理想的不用催化剂直接制取碳微球的方法。

<REC>

<申请号>=CN85102655

<名称>=含菌污水电化学水质净化系统

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=沈浩

<申请日>=1985.04.01

<地址>=江苏省南京市汉口路

<摘要>=对高纯碳经特殊处理组成纤维状材料后，以一定

密度和填充方法置于处理柱中，用石墨电极与之构

成一个电池，污水从处理柱底部以一定压力和流速

进入处理柱，当外加一定交流电压后，污水中细菌在

碳毡电极与石墨电极之间被杀死，净水再从柱顶流

出。本方法用于杀菌效果显著，不加任何化学试剂，

不产生环境二次污染，电极可以再生使用，操作方

便，结构简单，电能消耗低。

<REC>

<申请号>=CN88108973.7

<名称>=含油尼龙自润滑轴承材料

<申请（专利权）人>=黄根宝

<发明（设计）人>=黄根宝

<申请日>=1988.12.28

<地址>=辽宁省丹东市振兴区工人村157号

<摘要>=机器制造用的尼龙自润滑轴承材料，是在尼龙基

材中添加50-160％的高纯石墨及适量的二硫化钼、

二硫化钨、碳纤维，经混料、辊炼、成型、浸油、软化处

理等过程制得。该轴承材料具有自润滑性、良好的导

热性、耐热性、耐磨性并有较高的抗压和抗冲击强

度。

<REC>

<申请号>=CN91110963.3

<名称>=低砷纯锑的制备方法

<申请（专利权）人>=沈阳市中兴冶金实用技术研究所

<发明（设计）人>=曲宪臣;郝文林;贺正常;许奎章;杨纪元;曾甦

<申请日>=1991.12.03

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路鸭绿江街47甲

<摘要>=本发明公开了一种低砷纯锑的制备方法，其特点

是将原料放入坩埚中在高温下加碱精炼除硫降砷，然

后用真空蒸馏设备进行真空蒸馏，在真空蒸馏设备中

的石墨坩埚上的筛盘上放置紫铜丝，使得锑中砷在真

空蒸馏挥发时进一步分离出去。本方法的优点是加

工费用低，是生产高纯锑方法的1/10，回收率可达

到87％，且锑的主品位要达99.99—99.998％，砷杂

质可降至10ppm以下，硫杂质可降至2ppm。

<REC>

<申请号>=CN97105798.2

<名称>=一种制作浮雕画的方法

<申请（专利权）人>=赵连圣

<发明（设计）人>=赵连圣

<申请日>=1997.04.15

<地址>=255100山东省淄博市淄川区杨寨镇华冠美术陶瓷厂

<摘要>=一种制作浮雕画的工艺,主要技术特点是在钢板

工作模具中加入粉状陶瓷原料,然后通过压力成型,取出后窑炉

烧制,最后上色。钢板工作模具的形成是先在高纯石墨上刻制带

有浮雕图案的产品模型,作为电极通过电火花机腐蚀钢板制出

模具毛坯,然后进行表面抛光处理,本工艺制作的浮雕画图案清

新、立体感强、规格准确、承压能力大、破损率低。

<REC>

<申请号>=CN98112814.9

<名称>=用硅衬底β碳化硅晶体薄膜生长碳化硅单晶体

<申请（专利权）人>=西安理工大学

<发明（设计）人>=陈治明

<申请日>=1998.01.23

<地址>=710048陕西省西安市金花南路

<摘要>=本发明利用硅衬底上异质外延的β碳化硅晶体

薄膜生长碳化硅单晶体,属于晶体制备技术领域,是针对碳化硅

这种难熔、难制晶体提出的一种特殊方法。这种方法把3C－

SiC异质外延单晶薄层及其硅衬底作为一体化的液相外延衬底

和源,利用硅衬底熔化后溶解石墨坩埚壁形成的碳饱和溶液,实

现以β－SiC外延薄膜为籽晶进行的碳化硅晶体单面抛光的低

温、低成本生长。由于生长过程只涉及高纯石墨和硅片,可避免

升华法生长碳化硅的高度杂质补偿。

<REC>

<申请号>=CN200510048494.1

<名称>=液相电沉积制备类金刚石薄膜的方法

<申请（专利权）人>=河南大学

<发明（设计）人>=张治军;黄丽娜;江河清;张记升;张平余;吴志申

<申请日>=2005.11.07

<地址>=475001河南省开封市明伦街85号

<摘要>=液相电沉积制备类金刚石薄膜的方法，属于类金

刚石薄膜制备技术领域。采用二甲亚砜为电解液。电解电压为

50～500V的高频脉冲直流电压。沉积温度在50～90℃；沉积

过程中，汽化的电解液通过冷凝回流回到沉积池中。沉积前，

基底选用硅片，先后经过在丙酮中超声处理、在氢氟酸溶液中

浸泡处理；沉积中，采用高纯石墨为阳极，以经处理的基底硅

片为阴极，两极间距设置为7mm。由于选用了介电常数较高和

偶极距较大的二甲亚砜为电解液，在较低的电压下制备出了类

金刚石薄膜。该方法不仅设备简单，沉积温度低，在平整表面

和不规则表面均能较大面积成膜，而且电解电压得到了显著的

降低，成膜均匀性好，易于实现工业化，应用前景好。

<REC>

<申请号>=CN200610028634.3

<名称>=电弧涂层石英玻璃坩埚的生产设备及其制造工艺

<申请（专利权）人>=上海新沪玻璃有限公司;

<发明（设计）人>=王龙森;朱锡剑;赵庆良;王和平

<申请日>=2006.07.05

<地址>=201800上海市嘉定区环城路720号

<摘要>=本发明公开了一种能提高石英玻璃坩埚内壁纯度，减少内壁气泡密度的电弧石英玻璃坩埚的生产设备及其制造工艺。包括石墨模具，在石墨模具内设有石英加料棒，石英加料棒与加料瓶相通，在石英加料棒的中间设有旋转接头，在加料瓶内设有振动器。本发明采用可调控的电磁振动，通过调整电流达到调整震动的目的，保证高纯水晶粉在所需时间内，按照特定的流速让粉料均匀地加到坩埚内。同时，通过调节旋转接头，使石英加料管以一定角度往返摆动，而使水晶粉料均匀地喷涂到坩埚内壁不同位置。能抵御在长时间内抗析晶能力，更高温状态下具有机械强度的产品。

<REC>

<申请号>=CN200410012282.3

<名称>=碳纤维石墨化加工微波热反应装置及加工工艺

<申请（专利权）人>=陈新谋

<发明（设计）人>=陈新谋;陈刚

<申请日>=2004.05.11

<地址>=050091河北省石家庄市胜利南街359号

<摘要>=本发明涉及对碳纤维石墨化加工中加热装置和

加工工艺的改进。所改进的加热装置是微波热反应装置，由微

波发生器，功率区配器，开有径向通透槽孔的蛇形波导管，水

负载和设置在槽孔中的石英管热反应组成。加工工艺中的石墨

化加热采用微波法，具体使用了微波热反应装置实现对碳纤维

的非接触加热，由石英管热反应器中充入高纯氩气保证石墨化

工艺条件。

<REC>

<申请号>=CN99230433.4

<名称>=四合一高纯盐酸石墨合成塔

<申请（专利权）人>=南通三圣石墨设备研究所

<发明（设计）人>=冯圣君

<申请日>=1999.09.08

<地址>=226008江苏省南通市钟秀东路9号

<摘要>=本实用新型公开了一种四合一高纯盐酸石墨合

成塔,包括盐酸合成炉,盐酸合成炉下方装降膜吸收塔,降膜吸收

塔体上装冷却水夹套,在降膜吸收塔下部装尾气再处理塔。本实

用新型集盐酸合成、吸收、冷却、尾气处理于一体,既可有效迅

速方便处理盐酸合成过程中产生的尾气,增加产品得率,又可利

用由尾气吸收后产生的半成品稀盐酸作降膜吸收塔部分的吸

收液,提高产品浓度。

<REC>

<申请号>=CN98249058.5

<名称>=高压快速气相色谱仪

<申请（专利权）人>=武杰

<发明（设计）人>=武杰

<申请日>=1998.11.25

<地址>=100083北京市海淀区学院路20号31楼908号

<摘要>=本实用新型的色谱仪包括压力为0.4—3.0MPa的

气路系统，比例为300—1000∶1的分流进样器、色谱柱和检

测器。其色谱柱是分辨能力为一般色谱柱4—10倍的超分辨色

谱柱。该色谱柱可以是超分辨毛细柱，也可以是超分辨细填充

柱。本色谱仪主要用于沸点在700℃以下的挥发性有机混合物

的分离分析及无机和有机气体混合物的分析，其分析速度提高

了4—10倍，分辨率提高了4—6倍。

<REC>

<申请号>=CN02202906.0

<名称>=一种测量高温冶金熔渣起泡高度的实验装置

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=吴铿;潜伟;张二华;赵勇;左兵

<申请日>=2002.02.01

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种测量高温冶金熔渣起泡高度的实验装置。特

别适用于实验室测量高温状态下冶金熔渣的起泡高度,该装置

由变压器(1)、电炉温控箱(2)、冷却水系统(3)、直流数字电压

表(4)、坩埚(7)、钨铼热电偶(9)、碳管电阻炉(10)、高纯氩气罐

(11)组成,其特征在于坩埚(7)的顶部套加了一支石墨材质保护

管(6),坩埚(7)周壁和底部衬有钼片(8),坩埚(7)插有直接测量用

的钼丝(5)。保护管可使得泡沫在回落时直接进入坩埚,避免炉

渣喷溅、溢出,亦可防止炉渣的过度泡沫化;钼片是为了保证坩

埚周壁和底的严实性,以防止出现氧化萎缩现象,用钼丝测量泡

沫的高度,测量结果准确。通过此实验装置,可以很直观、方便

地得出不同条件下起泡高度的变化,分析诸因素对泡沫化过程

的影响。

<REC>

<申请号>=CN200520092120.5

<名称>=一种制备金属基复合材料的电流直加热动态烧结热压炉

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=王刚;宗亚平;杨玉芳

<申请日>=2005.08.10

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=制备金属基复合材料的电流直加热动态烧结热

压炉，由电路控制系统、感应调压器、干式变压器、动态烧结

热压炉和计算机数据采集系统构成。热压烧结模具由普碳钢外

框、模具、陶瓷绝缘层构成，模具采用铁或高纯石墨制成，在

模具内壁嵌有陶瓷绝缘层。采用电流直加热动态烧结热压炉制

备金属基复合材料的烧结工艺中，压力50～60MPa，输入电压

为5～20V，烧结时间为5～20分钟。采用本实用新型的装置

制备金属基复合材料可实现利用低电压、大电流在短时间内对

产品高温烧结的效果，所制备的金属基复合材料具有优良的性

能，抗拉强度、硬度显著优于现有技术制备的产品。

<REC>

<申请号>=CN00218547.4

<名称>=固体电解质短路脱氧装置

<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司

<发明（设计）人>=汪钺强;金从进;李泽亚;陈宏;王峰;郑庆;沈强

<申请日>=2000.07.25

<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园

<摘要>=本实用新型是一种固体电解质短路脱氧装置。它

包含有氧化锆固体电解质管内填充高纯石墨粉构成的脱氧管,

氧化锆固体电解质管为两端开口的垂直管,其下端开口以高温

导电材料封头进行封口,而上端开口以多孔透气材料封头进行

封口后,固定接通于连通抽真室系统的气室的下底。本实用新型

结构简单、成本低,使用省时省力,能快速、经济、无污染地进

行脱氧,适用于单独精炼炉以及金属液连续流动反应槽的无污

染脱氧工艺。

<REC>

<申请号>=CN200620152459.4

<名称>=高纯铝提取装置

<申请（专利权）人>=佟福斌

<发明（设计）人>=佟福斌;张福成;衣庆波

<申请日>=2006.11.25

<地址>=113103辽宁省抚顺市望花区新民街二委十八组

<摘要>=本实用新型公开了一种高纯铝的提取装置，其结构特点是采用了立式叶片圆筒形炉套和其内的立式圆台形炉胆以及炉胆的提升机构，供给炉套的三相电流是沿炉套轴线方向流动，这样炉套就成为一个三相异步电动机的定子，产生交变旋转磁场，而炉套内的炉胆坩锅中的原料铝熔化后，铝液就成为转子，在交变磁场力的作用下，就会高速地绕炉胆轴线旋转搅拌，分离出杂质推向底部，然后提升机构缓慢地将炉胆提出炉套逐渐冷却提取出高纯铝，其结构设计合理、节能、高效，产品纯度高。

<REC>

<申请号>=CN200420084694.3

<名称>=一种用于高纯粉体分级的氮化硅陶瓷分级叶轮

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=盖国胜;康飞宇;贾耀峰;齐龙浩

<申请日>=2004.08.05

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=本实用新型公开了属于粉体加工设备的一种用

于高纯粉体分级的氮化硅陶瓷分级叶轮。叶轮的叶片沿圆周分

别镶嵌在法兰周边的槽口中，在半径方向上，卡箍套在叶片的

两端边上，法兰两边各垫上垫片，用拉紧螺栓穿过法兰和垫片

上的螺栓孔进行固定。它将传统的金属材料的叶片改为用氮化

硅制造，减轻叶片重量，使叶片的离心力减小，并且减少了金

属铁的污染，也使叶片在旋转的时候安全性提高。采用组合结

构，解决了金属难于和陶瓷焊接的问题；本实用新型用于高纯

石墨的超细分级。

<REC>

<申请号>=CN200620113057.3

<名称>=长寿命离子源中的间热式阴极固定装置

<申请（专利权）人>=北京中科信电子装备有限公司;

<发明（设计）人>=伍三忠;戴习毛;易文杰;许波涛

<申请日>=2006.04.24

<地址>=100036北京市海淀区复兴路乙20号汇通商务楼北门44号办公楼2层东段

<摘要>=本实用新型公开了一种长寿命离子源中的间热式阴极固定装置，包括石墨热屏蔽板、阴极连接螺孔、两固定连接孔、两阴极引线螺孔及两定位销钉：所述的石墨热屏蔽板为高纯石墨材料，具有良好的耐高温、抗腐蚀性能，通过阴极连接螺孔安装阴极，并对放电弧室进行热屏蔽隔离；所述的阴极连接螺孔安装间热式阴极，固定连接孔安装固定石墨热屏蔽板于陶瓷绝缘块上；阴极引线螺孔连接阴极高电位引线；定位销钉使石墨热屏蔽板与陶瓷绝缘块相对位置保持

不变，本实用新型结构连接稳定可靠，具有抗热变形、抗高温腐蚀性能好特点；同时结构连接操作方便，可靠性好，保证了离子源长期工作的稳定可靠性。

<REC>

<申请号>=CN91207005.6

<名称>=制备高纯稀土氟化物晶锭的装置

<申请（专利权）人>=北京有色金属与稀土应用研究所

<发明（设计）人>=于泉春;邓华;马燕萍

<申请日>=1991.05.06

<地址>=100012北京市安定门外大羊坊

<摘要>=制备高纯稀土氟化物晶锭的装置，是一种高温定

向的结晶设备。其特点在于采用价格便宜的高纯石

墨制作反应管，在管外加有一个氧化铝保护套管去取

代价格昂贵的铂反应管，水平式区域熔炼传动机构与

外加热炉进行相对运动，对铂舟中的稀土氟化物起到

定向结晶作用。本装置适用于制备低含氧量的高纯

稀土氟化物晶锭。

<REC>

<申请号>=CN93229340.9

<名称>=盐酸合成炉

<申请（专利权）人>=辽阳炭素厂

<发明（设计）人>=孟宪德

<申请日>=1993.09.28

<地址>=111000辽宁省辽阳市卫国路65号

<摘要>=本实用新型涉及一种生产高纯盐酸或食品级盐

酸的盐酸合成炉，其是在炉头的下部设有一带有石英

玻璃管管孔，溢流槽和溢流孔的石墨件。在该石墨件

的下部设有溢流管。在合成段的下部设有视镜的手

孔管。本实用新型具有设计合理，结构简单，造价低，

使用寿命长，便于维修、调试、观察等优点。

<REC>

<申请号>=CN95218890.2

<名称>=环形电极的水龙头卡式电热水器

<申请（专利权）人>=时传禄;常城

<发明（设计）人>=常城;时传禄

<申请日>=1995.08.11

<地址>=730030甘肃省兰州市甘家巷6号201室

<摘要>=

本实用新型由内环型电极、外环型电极、基体、电

极罩、泄电环、外壳、喷头和卡座等部件构成，由于采

用了电极罩、泄电环、阻尼孔结构，在有地线的情况下

出水电压为零，在无地线的情况下出水电压小于30

伏，从而保证了使用者的人身安全。又采用了高纯石

墨环形电极，保证了水质的清洁。

<REC>

<申请号>=CN96220134.0

<名称>=液下耐酸碱滑动轴承

<申请（专利权）人>=许锦涛

<发明（设计）人>=许锦涛

<申请日>=1996.09.03

<地址>=266700山东省平度市胜利路西端青沙路东胜利电子器械配件厂

<摘要>=一种适于在含酸碱、泥沙、排污液体中运行的液

下耐酸碱滑动轴承,由轴瓦(1)、内套(2)和轴衬(3)构成,特征是,

轴衬(3)与内套(2)固定,其外表面(5)与轴瓦内表面(4)间隙配合,

或者,轴衬(3)与轴瓦(1)固定,其内表面(6)与内套外表面(7)间隙

配合,轴衬(3)由耐酸碱橡胶或高纯石墨复合材料制成,该滑动轴

承构造简单,寿命长,运行稳定。