重油深加工制沥青

<REC>

<申请号>=CN94114967.6

<名称>=重油催化裂化油浆氧化生产石油沥青的方法

<申请（专利权）人>=中国石化大庆石油化工总厂炼油厂

<发明（设计）人>=张建国;王子利;高玉青;王怀韬;吕春胜;陈广惠

<申请日>=1994.08.23

<地址>=163711黑龙江省大庆市龙凤区大庆石油化工总厂炼油厂

<摘要>=本发明公开了一种利用重油催化裂化全馏分油

浆，经釜式或塔式氧化，生产石油沥青的方法。

<REC>

<申请号>=CN93105325.0

<名称>=PRL膨润土乳化沥青及其制作方法

<申请（专利权）人>=尹杰

<发明（设计）人>=尹杰

<申请日>=1993.04.29

<地址>=116043辽宁省大连市旅顺三涧堡付家甸村

<摘要>=一种利用延伸性大的石油沥青或重油为基料的

PRL膨润土乳化沥青及其制作方法，配方为沥青30

～50％，膨润土为7～17％，水为33～63％，或重油

25～38％，沥青10～17％，膨润土5～9％，水为36～

60％，制作时，按配比首先将水加热至80～100℃与

膨润土在罐内搅拌，然后，将加热至180～200℃的熔

融沥青或重油，倒入该罐内，继续搅拌40～50分钟

即成。施工中采用二布三涂法。其优点主要是节省

原料的能源，不污染，劳动强度低，成本为三毡四油

法的25％，-40℃不脆裂，85℃不下滑，在20±2℃时

结合力＞0.36MPa/cm<SUP>2</SUP>，0～20℃可长期存放。

<REC>

<申请号>=CN93115134.1

<名称>=路料粘结料及其制备方法

<申请（专利权）人>=李佑发

<发明（设计）人>=李佑发

<申请日>=1993.12.14

<地址>=243011安徽省马鞍山市湖东路二村二幢502号

<摘要>=本发明属于一种新型路料粘结料。是以重油、水

泥为主要原料，再加入松香、桐油、甘油、环烷酸铁等

原料反应而成。它可以用于公路、城市道路、厂矿道

路等路路面料和垫层料的粘结料。其性能既有沥青

料的柔性又有水泥料的刚性，对人体、环境无毒害、无

污染，价格低廉，且取代和优于国家修建高级(速)公

路和城市道路的进口路料。

<REC>

<申请号>=CN87103595

<名称>=制备中间相沥青的方法

<申请（专利权）人>=饭塚幸三;丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;内藤荣;中岛亮一

<申请日>=1987.05.18

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明公开了一种制备适于用作纺丝沥青进而

生产高性能碳素纤维的优质中间相沥青的方法。该

中间相沥青能同时满足四个重量的性质，即

Mettler法软化点低于320℃、偏光显微镜法中间相

沥青含量大于90％、喹啉不溶物含量低于20％且

二甲苯不溶物含量低于20％。该中间相沥青特别均

匀并易于纺丝。该方法的特征在于预抽提步骤、连续

热处理步骤和抽提步骤。有些情况下可以省去预抽

提步骤。

<REC>

<申请号>=CN88103678.1

<名称>=制备沥青的方法

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;田村诚;钤木清贵;冈田修二;中岛亮一;内藤荣

<申请日>=1988.06.18

<地址>=日本东京

<摘要>=制备适用于生产高性能碳纤维的中间相沥青的

方法。特点之一是采用连续分散—热处理装置将沥

青转变为中间相沥青。特点之二是热处理前的氢化

处理所用的原料采用基本上不含单环芳烃不溶物的

重油或沥青，经下述四步骤处理制备：1）管式加热炉

中连续热处理，2)分馏，3)溶剂萃取和4)分馏，将步

骤4)得到的可溶组分循环至步骤1)，由步骤3)回收

单环芳烃不溶组分作为氢化处理的原料。由此提高

了中间相沥青的产量和最终产物碳纤维的质量。

<REC>

<申请号>=CN98125296.6

<名称>=从催化重油中分离芳基沥青、芳烃油和富饱和烃蜡油的方法

<申请（专利权）人>=安庆市科环石油化工科技公司

<发明（设计）人>=王赣父;桑培毅;韩天保;高子涵

<申请日>=1998.12.21

<地址>=246005安徽省安庆市开发区北谷香桥王赣父

<摘要>=本发明是一种从催化重油中分离芳基沥青、芳烃

油和富饱和烃蜡油的方法,其特征在于:第一步为冷分离所得的

产品是芳基沥青,第二步分离从抽出液中得到重质芳烃,而从抽

余液中得到富饱和烃的优质蜡油,两步分离所用的溶剂相同,均

为含5～16%糖醛的轻质油作冲洗剂和稀释剂,主溶剂是纯度为

70～85%的湿糠醛,两步分离工艺条件相似,工艺流程简单,能较

大地提高炼油厂的经济效益,采用本发明为炼油厂提供三种直

接应用的石油化工产品。

<REC>

<申请号>=CN95120535.8

<名称>=生产高软化点的沥青微细颗粒的方法

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;铃木清贵;中岛亮一;佐藤智彦

<申请日>=1995.12.06

<地址>=日本东京

<摘要>=一种用于可从重油原料制造具有高软化点的微

细颗粒或沥青粉末的方法。本方法的一个显著特征

在于利用重油原料的乳化液。它包括三个步骤，即将

原料重油与表面的活性剂和水搅拌以形成乳化液的

第一步骤；从乳化液的微细球状颗粒萃取并去除轻组

分的第二步骤；和分离并回收沥青微细颗粒的第三步

骤。

<REC>

<申请号>=CN99100008.0

<名称>=中间相沥青炭微球的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=宋怀河;沈曾民;陈晓红

<申请日>=1999.01.04

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明中间相沥青炭微球的制备方法是将稠环

芳烃原料与添加剂(芳烃原料的0.1～10wt%)进行热缩聚反应

生成含有微球的中间相沥青,然后与沸程在200～360℃范围内

的工业重油混合热溶、过滤,再用有机溶剂将微球与其中残留的

各向同性沥青组份分离,得到中间相沥青炭微球。本方法所采用

的添加剂为粒度<100μm的焦粉、石墨粉或中间相微球等可石

墨化碳粉,其添加不影响炭微球的易石墨化性能发挥。本方法制

备的中间相沥青炭微球粒度均匀、收率高、抽提效率高。

<REC>

<申请号>=CN91101681.3

<名称>=强力防水保固剂

<申请（专利权）人>=魏金统

<发明（设计）人>=魏金统

<申请日>=1991.03.19

<地址>=台湾省台北市忠孝东路五段790巷30弄2号

<摘要>=本发明涉及防水保固剂。本发明防水保固剂含

有防水沥青、石棉纤维及石棉粉、石粉、钛白粉、铝粉、

红丹粉、重油和柴油，以适当配料方式配成为半流动

性混合物。具有防水、抗候、抗紫外线、耐热、粘着性

良好等优良性能，施工方便，价格便宜。

<REC>

<申请号>=CN00135356.X

<名称>=含有小孔的多孔碳材料、其成形制品和中间产物

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;中岛亮一;铃木清贵;重松等;西谷胜利

<申请日>=1996.11.22

<地址>=日本东京

<摘要>=这里公开了具有高比表面积和富含小孔的沥青

基多孔性碳材料,它的制备方法和中间原料:稳定化的沥青基材

料。制造沥青基多孔性碳材料的方法是首先由重油或具有特定

性质例如H/C原子比和BTX不溶物含量的沥青制成微形的材

料,其次通过使用供萃取用的有机溶剂萃取该微形的材料除去

含在微形的材料中的轻组分以获得由温度梯度方法测定的软

化点为180℃或更高的、经加热至300℃所显示出的重量损失

为5wt%或更低的和基本上不含有不溶于BTX溶剂的组分的一

种微形的材料。

<REC>

<申请号>=CN89106510.5

<名称>=制备用于制造高性能型碳纤维的沥青及用于制造通用型碳纤维的沥青的方法

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;内藤;森尻博;铃木清贵

<申请日>=1989.08.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=提供了同时制备制造HP碳纤维用的沥青和制

造GP碳纤维用的沥青的方法。用不能用于制备制

造HP碳纤维用的光学各向异性沥青的废馏分制备

制造GP碳纤维用的沥青。根据本发明的方法，同时

制备用于制造抗拉强度大于400kg/mm<SUP>2</SUP>、弹性模量

大于60ton/mm<SUP>2</SUP>的所谓超HP碳纤维的沥青和用

于制造GP碳纤维的沥青。这两种沥青都具有极好

的可纺性，用其纺丝时，即使在高速(例如

500m/min或700m/min)下纺丝也不会出现纤维

断裂。

<REC>

<申请号>=CN92112544.5

<名称>=制备沥青的方法

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;田村城;铃木清贵;冈田修二;中岛亮一;内藤荣

<申请日>=1988.06.18

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及有商业价值的制备低软化点的均匀

中间相沥青的方法，这种沥青适用于生产沥青基高性

能碳纤维。该方法包括使用基本上无单环芳烃不溶

物的煤或石油源的重油或沥青作为原料，并对原料进

行四步处理。

<REC>

<申请号>=CN88108102.7

<名称>=重油裂化方法

<申请（专利权）人>=国际壳牌研究有限公司

<发明（设计）人>=斯旺·蒂翁奇·赛特;克里恩·皮顿·德·乔恩;雅克·朱利恩·琼·达弗尔

<申请日>=1988.11.23

<地址>=荷兰海牙

<摘要>=将重油馏分转化为较轻馏分的方法，包括在温度

为400～550℃和氢分压为10～60巴的条件下，将沥

青质含量低的重油馏分和含氢气流一起通过含有非

酸、氢活化催化剂的反应区。

<REC>

<申请号>=CN99807459.4

<名称>=改善用于筑路材料的含沥青混合物性能的改性剂

<申请（专利权）人>=戴纳索尔埃拉斯托默罗斯有限公司;雷普索尔石油有限公司;伊沙控股有限公司

<发明（设计）人>=A·佩兹迪纳斯;J·M·特塞罗·罗佩兹;E·蒙特罗·卡尼雷罗;H·J·霍彭;J·P·沃尔特波尔

<申请日>=1999.02.16

<地址>=西班牙马德里

<摘要>=一种改善用于筑路材料的沥青混合物性能的改

性剂,其改性剂以任何比例很容易地分散于含沥青的混合物中,

并可得到比通常含沥青混合物性质获得改善的混合物。该改

性剂在有像生产筑路含沥青混合物中使用的填充剂存在下,

含有聚合物在来自石油精炼操作的重油馏份中的浓分散

液。除了这三种主要组分(聚合物、重油馏分和填充剂)外,

如果希望的话,本发明的改性剂还可以含有例如粘着促进剂之

类的其他组分。这些组分在例如化合物橡胶使用的设备之类的

设备中混合。

<REC>

<申请号>=CN98113012.7

<名称>=常温沥青拌合料

<申请（专利权）人>=李思雪;阎毅

<发明（设计）人>=阎毅

<申请日>=1998.11.13

<地址>=710001陕西省西安市安居巷6号

<摘要>=本发明涉及一种常温沥青拌合料,他由六分石、三

分石、二分石、砂及在他们中加入6%～6.5%的常温沥青油拌合而成,在1000公斤重的沥青油中含有90<SUP>＃</SUP>或100<SUP>＃</SUP>沥青65%、重油18%、煤油15%、乳化剂1.5%、缓凝剂0.1%、防剥剂0.1%、增粘剂0.3%。乳化剂、缓凝剂、防剥剂、增粘剂在其取值的±3%～5%内调整。常温沥青拌合料如同水泥一样包装存放,可以随时打开使用,即便在5℃仍可使用,其质量与一般沥青料一样;因为在处理过程温度低,所以沙石硬度不变。

<REC>

<申请号>=CN02133831.0

<名称>=冷补沥青结合料及其制造方法

<申请（专利权）人>=袁永长

<发明（设计）人>=袁永长;郝培文;袁永奇

<申请日>=2002.09.29

<地址>=610041四川省成都市二环路南三段1号祥福苑西九楼D.E座

<摘要>=本发明的冷补沥青结合料及其制造方法，涉及冷

施工的沥青路面材料。旨在提供一种制造施工方便、快捷、施

工不封闭交通、不污染环境、适宜于高低温环境施工、能贮存

的沥青路面材料的沥青结合料及其制法。本结合料的组份有重油，C<SUB>5</SUB>或C<SUB>9</SUB>石油树脂，C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油，丁苯橡胶，柴油、煤油或汽油，热塑性丁苯橡胶，环烷油、RC－10矿物油、道路石油沥青。其制作工艺为：用重油、石油树脂制得预聚体A，用C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油、丁苯橡胶制得预聚体B，用柴油或煤油或汽油、热塑性丁苯橡胶、环烷油制得预聚体C，用预聚体A、预聚体B、预聚体C、RC－10矿物油制得冷补沥青添加剂，加入道路石油沥青制成。适用于配制冷施工的沥青路面维护材料。

<REC>

<申请号>=CN02133832.9

<名称>=冷补沥青混合料及其制造方法

<申请（专利权）人>=袁永长

<发明（设计）人>=袁永长;郝培文;袁永奇

<申请日>=2002.09.29

<地址>=610041四川省成都市二环路南三段1号祥福苑西九楼D.E座

<摘要>=本发明的冷补沥青混合料及其制造方法，涉及冷

施工的沥青路面材料。旨在提供一种施工方便、快捷、施工不

封闭交通、不污染环境、适宜于高低温环境施工、能贮存的沥

青路面材料及其制法。本混合料的组份有重油，C<SUB>5</SUB>或C<SUB>9</SUB>石油树脂，C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油，丁苯橡胶，柴油、煤油或汽油，热塑性丁苯橡胶，环烷油、RC－10矿物油、道路石油沥青和矿料。其制作工艺为：用重油、石油树脂制得预聚体A，用C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油、丁苯橡胶制得预聚体B，用柴油或气油或煤油、热塑性丁苯橡胶、环烷油制得预聚体C，用预聚体A、预聚体B、预聚体C、RC－10矿物油制得冷补添加剂，加入道路石油沥青制得冷补沥青结合料，再加入矿料制成。适用做路面维护材料。

<REC>

<申请号>=CN96121741.3

<名称>=含有小孔的多孔碳材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=丸善石油化学株式会社

<发明（设计）人>=槌谷正俊;中岛亮一;铃木清贵;重松等;西谷胜利

<申请日>=1996.11.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=这里公开了具有高比表面积和富含小孔的沥青

基多孔性碳材料，它的制备方法和中间原料：稳定化的沥青基

材料。制造沥青基多孔性碳材料的方法是首先由重油或具有特

定性质例如H/C原子比和BTX不溶物含量的沥青制成微形的

材料，其次通过使用供萃取用的有机溶剂萃取该微形的材料除

去含在微形的材料中的轻组分以获得由温度梯度方法测定的

软化点为180℃或更高的、经加热至300℃所显示出的重量损

失为5wt％或更低的和基本上不含有不溶于BTX溶剂的组分

的一种微形的材料。

<REC>

<申请号>=CN89107033.8

<名称>=从烟煤中除去黄铁矿硫的方法

<申请（专利权）人>=艾伯塔省研究会;电子研究所有限公司

<发明（设计）人>=旺达·波拉克;杰齐·斯蒂芬·简尼亚克;阿里·阿尔佩尔·图拉克;波利斯罗·列斯泽克·伊纳西亚克

<申请日>=1989.08.09

<地址>=加拿大艾伯塔省

<摘要>=本发明提供了一种从烟煤中去除黄铁矿硫和降

低灰分含量的方法。它通过研磨原煤(11、21)，用含

重油的桥键油进行微附聚(14，24)，分离出微附聚物，

并用水洗涤，分离除去悬浮的黄铁矿硫(17、18、29、

30)，在一个实施例中，煤进行二次微附聚作用步骤

(27)。

<REC>

<申请号>=CN200610045946.5

<名称>=用煤碳制取柴油的方法

<申请（专利权）人>=隋日忠;

<发明（设计）人>=隋日忠

<申请日>=2006.03.03

<地址>=118200辽宁省凤城市山东街587号辽宁省凤城市宏源再生能源加工厂

<摘要>=用煤碳制取柴油的方法，其特征是以煤炭为原料，通过加入助剂，经过破碎、浸渍、干燥、粉碎、制成干煤粉，再加入助剂经过搅拌、反应、蒸馏、提纯等工艺过程，生产可取代柴油的产品，所述的助剂由页岩油、石油重油及石油沥青组成，本发明按重量百分比的配方组份及含量为：煤炭：40％－70％、助剂30％－60％；助剂组份及含量按重量百分比为：页岩油25％－30％、石油重油35％－50％、石油沥青25％－35％；本发明的积极效果是，采用煤炭作原料，生产柴油，所采用的工艺方法简单，工艺合理、易行，无环境污染，成本低廉；为缓解燃料油紧张的社会难题，提供了新的解决途径。

<REC>

<申请号>=CN02803878.9

<名称>=用于环氧树脂的固化剂和环氧树脂组合物

<申请（专利权）人>=荷兰解决方案研究有限公司

<发明（设计）人>=早川淳人;村田保幸

<申请日>=2002.01.09

<地址>=荷兰霍赫弗利特

<摘要>=一种用于环氧树脂的固化剂，包含(a)30－99重

量份(i)通过将重油或沥青，苯酚和醛化合物在酸催化剂的存在

下缩聚而得到的改性酚树脂，和/或(ii)以下通式(I)表示的在酚

核之间具有小极性的烃基团的酚树脂：如图（Ⅰ）其中R<SUP>1</SUP>可彼此相同或不同和分别表示具有1－10个碳原子的烷基，取代的或非取代的苯基，取代的或非取代的芳烷基或烷氧基；Z可彼此相同或不同和分别表示其上可键接有氮原子、氧原子、磷原子或硫原子的具有1－20个碳原子的二价烃基，一个分子中的至少一个Z是其上可键接有氮原子、氧原子、磷原子或硫原子的具有5－20个碳原子的二价烃基；n是平均值为0－8的数；和p可彼此相同或不同和分别表示整数0－3，1－70重量份以下通式(II)表示的硫代双酚化合物：如图（Ⅱ）其中R<SUP>1</SUP>可彼此相同或不同和分别表示具有1－12个碳原子的烷基，取代的或非取代的苯基，取代的或非取代的芳烷基或烷氧基，和p可彼此相同或不同和分别表示整数0－3，和(c)0－100重量份具有不同于组分(a)和(b)的结构的多元酚化合物；和尤其用于半导体密封的包含所述固化剂的环氧树脂组合物。

<REC>

<申请号>=CN00112322.X

<名称>=硝酸铵膨化剂

<申请（专利权）人>=南京理工大学

<发明（设计）人>=吕春绪;刘祖亮;王依林;陆明;陈天云;叶志文;胡炳成;惠君明

<申请日>=2000.06.08

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本发明涉及一种用于改善硝酸铵性能的表面活

性剂,特别是一种硝酸铵膨化剂。本发明的硝酸铵膨化剂由(质

量%)10～60阳离子表面活性剂,5～30有机酸酸盐醛类缩合物

扩散涌透剂,5～50脂肪酸或(和)脂肪酸金属盐,5～15有机憎水

剂混合组成。它与硝酸铵结合,能够显著减少硝酸铵的结块性、

吸湿性;它与强制析晶条件共同作用于硝酸铵溶液,可以使硝酸

铵膨化,更显著地改善硝酸铵的结块性、吸湿性,改善晶变性,提

高敏感度。本发明的硝酸铵膨化剂工艺简单、可靠、成本低,

便于工业化生产和应用。

<REC>

<申请号>=CN200710012726.7

<名称>=冶炼用耐火材料烧成高钙镁砖

<申请（专利权）人>=陈正师;

<发明（设计）人>=陈正师

<申请日>=2007.09.06

<地址>=114005辽宁省鞍山市解放东路51－45

<摘要>=本发明涉及一种冶炼用耐火材料烧成高钙镁砖，采用镁砂或高钙镁砂为原料，用煤焦副产品或石油副产品混合搅拌脱水制成结合剂，经混炼、成型、烧成、成品检选等步骤制成。与现有技术相比，本发明的有益效果是：采用多种有机物混合脱水制成无水结合剂，不但成型后不水化，入窑温度可以大大降低，烧成过程中始终保持有液相砖料自身产生的液相及烧结前后始终保持有液相，直到冷却固化，甚至留有残碳。砖的质量大幅度提高，能够满足用户的需求，可在1800℃以上冶炼。

<REC>

<申请号>=CN00134345.9

<名称>=一种利用煤炭制取代用柴油的配方及其制备方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=2000.12.21

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区文化路45号

<摘要>=本发明涉及燃料生产行业,是一种采用煤为原料

生产代用柴油的新工艺。针对燃料油紧缺的社会难题,发明了一

种原料来源广泛、工艺设备简单的生产代用柴油的新方法。它

是以煤炭为主要原料,加页岩油和石油重油及沥青组成的助剂,

经过破碎、浸渍等工序,最后,经提纯、过滤等制取成品代用柴

油。

<REC>

<申请号>=CN99119365.2

<名称>=碳池熔融还原炼铁工艺及设备

<申请（专利权）人>=陈寅

<发明（设计）人>=陈寅

<申请日>=1999.09.13

<地址>=110169辽宁省沈阳市东陵区桃仙乡沈阳桃仙国际机场货运公司

<摘要>=本发明公开一种碳池熔融还原炼铁工艺,它包括

装料填充、起动反应、熔融冶炼和终止反应等四个部分,其采用

的设备是这样构成的它包括炉体,炉体的上端加设有炉盖,炉体

的内壁设有炉衬,炉体的下端设有出铁口。利用本发明的工艺及

其设备进行生铁冶炼,工艺过程及条件简单,不依赖炼焦煤,且对

炉衬腐蚀小,因此适于取代现有的高炉冶炼工艺,大范围推广使

用。

<REC>

<申请号>=CN02156737.9

<名称>=一种碳包覆金属纳米晶的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=宋怀河;陈晓红

<申请日>=2002.12.18

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明一种碳包覆金属纳米晶的制备方法是用

芳烃化合物与过渡金属化合物混合或溶解，在惰性气氛中，自

升压下于420－540℃进行热缩聚反应，反应时间5分钟到4

小时，得到的热解产物经溶剂萃取处理，溶剂不溶物即为碳包

覆纳米金属晶。所用原料如下：(A)芳烃化合物为含有烷基取

代侧链的由1－6个芳环构成的模型芳烃化合物、精制的煤焦

油、煤焦油沥青、石油重油或石油重油沥青；(B)过渡金属化合

物为茂基过渡有机金属化合物、羰基过渡有机金属化合物、乙

酰丙酮基过渡有机金属化合物、过渡金属乙酸盐或过渡金属硝

酸盐；(C)芳烃化合物与过渡金属化合物的重量比为1∶2－1∶

0.01。(D)溶剂为丙酮、苯或吡啶。

<REC>

<申请号>=CN01117708.X

<名称>=天燃气(甲烷)、煤合成重油制烯烃方法

<申请（专利权）人>=黄中杰

<发明（设计）人>=黄中杰

<申请日>=2001.05.04

<地址>=401256重庆市长寿县城关镇轻化4村17栋5号

<摘要>=本方法(工艺)适用于甲烷(天然气)与煤(烟煤褐煤

式)、的合成生产重油,再制取烯烃与芳香烃与燃油。其成本比

原油制乙烯便宜30%以上,而且对有天燃气,普通烟煤、褐煤的

广大地区是一种可以开发的新途径。本方法(工艺)除采用原料

不同,方法不同外,在具体制取乙烯烃芳香烃过程使用的技术是

已流行的精溜,催化分溜裂解。其过程,首先是制气(造气、裂解

气或混合型解汽与水煤气等)然后是与过量的烟煤、褐煤浆在一

定温度(如450℃),一定压力(15Mpa)与一定催化剂(例如:Ni.co)

合成为重油,再整理、分出煤油渣。可以260℃为界,分溜重质油

与轻质油。将轻质油分解芳香烃(苯、二甲苯、甲苯、萘、产品)

与烯烃(乙烯、丙烯等产品)及粗气油。重质油要以420℃为界,

分流出重油与残渣(残渣主要为沥青)。重油可再提蒽及其它产

品,以可作燃料。化学过程如上式。

<REC>

<申请号>=CN01144897.0

<名称>=注水井硝酸粉末酸液体系及酸化工艺

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=杨宗贵;王博

<申请日>=2001.12.30

<地址>=100011北京市东城区安德路洲际大厦

<摘要>=一种注水井硝酸粉末酸液体系和酸化工艺，硝酸

粉末酸液体系包括常规洗井液、硝酸粉末液、盐酸液，常规洗

井液洗井后，依次挤入低伤害前置液、硝酸粉末液、隔离液、

盐酸液和顶替液，关井反应6－12小时后，使用汽化水洗井后

投注，实现对注水井层的酸化解堵。具有不受酸敏、速敏的影

响，与地层反应物无二次沉淀，反应后的高温将重油、沥青等

堵塞物加热解除，达到彻底疏通油层目的。

<REC>

<申请号>=CN02123936.3

<名称>=高清洁汽油添加剂

<申请（专利权）人>=陈建华

<发明（设计）人>=陈建华

<申请日>=2002.07.11

<地址>=100070北京市丰台区科学城恒富街2号阳光四季社区2号楼13－6座

<摘要>=目前高清洁汽油的市场需求量越来越大，而传统

汽油加工技术是利用原油中不同成分的不同沸点加以分馏，分

馏出不同产品，比如：天然气、汽油、柴油、重油、和沥青等，

或加以催化、裂化、重整等工艺生产要求更高的燃料油，如航

空煤油等。但传统工艺生产出来不同沸点、不同比例的成品油

往往不能满足市场大量的需求并大大耗费大量的原油，增加了

成品油的成本。因此，我们根据这种市场需求开发出汽油添加

剂技术，直接加入到成品油中，使之直接生成我们日常需要的

标号汽油，从而减少汽油产品中和重油、沥青产品的产量，这

样就可以增加石油冶炼的效益，并降低汽车排放尾气标准，对

预防环境污染起到良好作用。

<REC>

<申请号>=CN02125837.6

<名称>=汽油清洁剂

<申请（专利权）人>=陈建华

<发明（设计）人>=陈建华

<申请日>=2002.07.30

<地址>=100070北京市丰台区科学城恒富街2号阳光四季社区2号楼13－6座

<摘要>=目前高清洁汽油的市场需求量越来越大，而传统

汽油加工技术是利用原油中不同成分的不同沸点加以分馏，分

馏出不同产品，比如：天然气、汽油、柴油、重油、和沥青等，

或加以催化、裂化、重整等工艺生产要求更高的燃料油，如航

空煤油等。但传统工艺生产出来不同沸点、不同比例的成品油

往往不能满足市场大量的需求并大大耗费大量的原油，增加了

成品油的成本。因此，我们根据这种市场需求开发出汽油添加

剂技术，直接加入到成品油中，从而减少汽油产品中和重油、

沥青产品的产量，这样就可以增加石油冶炼的效益，并降低汽

车排放尾气标准，对预防环境污染起到良好作用。具体工艺流

程如说明书摘要附图。

<REC>

<申请号>=CN02125838.4

<名称>=汽油增标剂

<申请（专利权）人>=陈建华

<发明（设计）人>=陈建华

<申请日>=2002.07.30

<地址>=100070北京市丰台区科学城恒富街2号阳光四季社区2号楼13－6座

<摘要>=目前高清洁汽油的市场需求量越来越大，而传统

汽油加工技术是利用原油中不同成分的不同沸点加以分馏，分

馏出不同产品，比如：天然气、汽油、柴油、重油、和沥青等，

或加以催化、裂化、重整等工艺生产要求更高的燃料油，如航

空煤油等。但传统工艺生产出来不同沸点、不同比例的成品油

往往不能满足市场大量的需求并大大耗费大量的原油，增加了

成品油的成本。因此，我们根据这种市场需求开发出汽油添加

剂技术，直接加入到成品油中，使之直接生成我们日常需要的

标号汽油，从而减少汽油产品中和重油、沥青产品的产量，这

样就可以增加石油冶炼的效益，并降低汽车排放尾气标准，对

预防环境污染起到良好作用。具体工艺流程如说明书摘要附

图。

<REC>

<申请号>=CN02133830.2

<名称>=道路用冷补添加剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=袁永长

<发明（设计）人>=袁永长;郝培文;袁永奇

<申请日>=2002.09.29

<地址>=610041四川省成都市二环路南三段1号祥福苑西九楼D.E座

<摘要>=本发明的道路用冷补添加剂及其制造方法，涉及

道路的路面材料，特别是冷施工沥青路面材料。旨在提供一种

制造施工方便、快捷、施工不封闭交通、不污染环境、适宜于

高低温环境施工、能贮存的沥青路面材料的添加剂及其制法。本添加剂的组份有重油，C<SUB>5</SUB>或C<SUB>9</SUB>石油树脂，C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油，丁苯橡胶，柴油、煤油或汽油，热塑性丁苯橡胶，环烷油、RC－10矿物油。其制作工艺为：用重油、石油树脂制得预聚体A，用C<SUB>1</SUB>～C<SUB>10</SUB>中的一种溶剂油、丁苯橡胶制得预聚体B，用柴油或煤油或汽油、热塑性丁苯橡胶、环烷油制得预聚体C，再用预聚体A、预聚体B、预聚体C、RC－10矿物油制成本冷补添加剂。适用于配制冷施工的沥青路面维护材料。

<REC>

<申请号>=CN89106818.X

<名称>=利用蜡油生产高价值产品的新技术

<申请（专利权）人>=齐鲁石油化工公司研究院

<发明（设计）人>=柯兴民;周忠国;罗守坤;郑绍宽;刘淑昌;翟金江

<申请日>=1989.09.11

<地址>=山东省淄博市129信箱

<摘要>=本发明属于炼油、石油化工领域中的一种利用蜡

油生产高价值石油化工产品的新技术。采用溶剂抽

提与其他技术优化组合，将价值低、难加工的劣质蜡

油加工为质量优良、价值高的蒸汽裂解制乙烯原料、

催化裂化原料、橡胶填充油、沥青改性剂等。这种技

术生产成本低，无环境污染，经济效益高，是一条崭新

的重油加工路线。

<REC>

<申请号>=CN90109389.0

<名称>=重油与水、煤粉与水的最新混合燃料工艺

<申请（专利权）人>=王洪成

<发明（设计）人>=王洪成

<申请日>=1990.11.26

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区新开街4号2单元

<摘要>=重油、煤粉、硬沥青，各混入不同比例水、混合液

的合成方法，是属于节能和充分提高使用效率的一种

新工艺方法，它可根据所需的热值进行不同的配比，

达到在使用时，可减少大气污染，该方法适用一些喷

式锅炉。本发明的优点，可进行任意的与水混合，其

稳定性能好，永不分层。还可在运输和使用前达到节

能目的。

<REC>

<申请号>=CN92104624.3

<名称>=一种多级回转的煤热解加工工艺

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院北京煤化学研究所

<发明（设计）人>=戴和武;谢可玉;杜铭华;俞珠峰

<申请日>=1992.06.13

<地址>=100013北京市和平里

<摘要>=本发明涉及一种煤的热解加工工艺，特别是低变

质煤的综合利用加工工艺。通过串联的多段回转炉

对原料煤分段进行内热式干燥、外热式热解，内热式

增碳热加工，得到粒度为3—20mm的粒状焦、焦油

产品及中热值煤气。采用本发明的工艺可根据产品

用途调整工艺，从而得到粒度和挥发分不同的粒状焦

产品，从焦油中可回收酚类、燃料油、重油和沥青等多

种宝贵的化工产品。此外由热解产生的煤气除可用

于本工艺，亦可作为民用或工业用煤气外供。

<REC>

<申请号>=CN93115117.1

<名称>=新型燃料油

<申请（专利权）人>=南京师范大学

<发明（设计）人>=吴锁川;贾松龄

<申请日>=1993.12.03

<地址>=210024江苏省南京市宁海路122号

<摘要>=本发明涉及一种利用炼油废渣——硬质沥青合

成液态燃料油的方法。用溶剂溶解硬质沥青，在一定

温度下掺水乳化。原料便宜易得，可以减少三废污

染，并有节能功效。产品流动性良好，热值高，可以替

代重油作为工业燃料。

<REC>

<申请号>=CN93119312.5

<名称>=预混合强化燃烧工艺及燃烧器

<申请（专利权）人>=邓和平;邓杰明;邓志民

<发明（设计）人>=邓和平;邓杰明;邓志民;邓立新

<申请日>=1993.10.25

<地址>=415600湖南省安乡县城西北路136号

<摘要>=本发明涉及一种燃料燃烧方法及其燃烧器，压力

空气经第二喷嘴喷出到燃烧器本体的混合区，燃料在

上述压力气流所产生的吸引力作用下喷出而预混合、

通过点火燃烧，自混合区经燃烧区与均温区强化燃烧

后进入炉膛，本发明装置可以不用传统的高压油泵、

二级加热系统、鼓风机和烟气除尘系统，由于燃烧充

分，能实现无焰燃烧，喷嘴长期燃烧后不结焦、堵塞，

温度可调，节能显著，有利于保护环境，适用于使用温

度为50～1600℃的工业炉窑和加热装置，可燃烧多

种燃料，尤其是可使用重油、沥青、煤矸石煤粉等。

<REC>

<申请号>=CN95114269.0

<名称>=重油—水悬胶燃料及其制备

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=李蒙俊;陈恩

<申请日>=1995.12.18

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号

<摘要>=本发明涉及一种重油—水悬胶燃料及其制备，其

特征是用高剪切或喷雾方法把重油粉碎成粒径0.1～100μm

的微粒，作为分散相均匀分布于水基连续相中，并在50～95℃

加乳化剂乳化过程中，添加了第三类物质——常温下有0.05～

5％水溶性的极性有机物，使体系成为热力学上稳定的微乳油，

经冷却转变成水悬胶液。该燃料在低于重油凝固点的温度下流

动性好，粘度为0.2～0.9Pa·s；稳定性好，3～6个月内不分层，

并有很好的燃烧性能。本发明制备方法还适用于一切常温下为

固体或高粘度的碳氢化合物如蜡、沥青等以制成常温下具有良

好流动性的悬胶燃料。

<REC>

<申请号>=CN95191643.2

<名称>=油料中污染物的脱除

<申请（专利权）人>=英特赖恩资源公司

<发明（设计）人>=克雷格·R·梅林;阿尔伯特·L·乔丹;吉尔勒·D·布鲁克斯;凯文·K·诺顿;柯蒂斯·E·摩根;罗伯特·J·斯诺

<申请日>=1995.02.14

<地址>=美国犹他州

<摘要>=一种包含在导管(146)中

混合重油残留物和丙烷并泵经静态混

合器(300)的方法。然后，该混合物经过

热交换器(301)并流经(302)至一个提

取容器(304)。该残留物/油混合物经出

口(308)和沥青泵(309)离开。

<REC>

<申请号>=CN97199328.9

<名称>=性能改善的重油和用于重油的添加剂

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司;拜科辛有限公司

<发明（设计）人>=G·赫泰尔;M·费尤斯泰尔;H·比斯特罗姆;G·理查兹

<申请日>=1997.10.21

<地址>=联邦德国美因河畔法兰克福

<摘要>=本发明所描述的添加剂基本上由所选择的烷氧

基化的脂肪胺或脂肪胺衍生物和特殊的金属盐化合物,优选金

属皂组成的。该用于重油的添加剂对沥青质和其它高分子量化合

物具有好的乳化和分散作用,此外,并因此改善储存稳定性,通过油

粘度的降低改善了可泵送性,以及延长过滤体系的寿命。此外,所述

的添加剂附加地改善了重油的燃烧。在重油中该添加剂的有效量

是2至2000ppm。所述的油特别地适合于作为工业装置和发电厂

的燃料以及作为船舶发动机的动力燃料。

<REC>

<申请号>=CN98123210.8

<名称>=高效多功能燃油添加剂

<申请（专利权）人>=李宇翔

<发明（设计）人>=李宇翔;马趁;李斌;李智慧;李琪琪

<申请日>=1998.11.30

<地址>=466600河南省西华县城关医院北第三排东2号108信箱

<摘要>=本发明涉及一种新型高效多功能燃油添加剂的

配制方法。这种方法是现有的一些化工原料按比例在常温常压

下操作配制而成。没有污染、工艺简单、原料丰富、成本低。

适应于各种型号的无铅汽油，可以使70<SUP>#</SUP>无铅汽油的辛烷值提高到90<SUP>#</SUP>－98<SUP>#</SUP>,是四乙基铅的理想代用品.同时,还能提高柴油、煤油、重油、沥青、合成液化气的热效率，改进燃烧性能，达到节约能源的目的。

<REC>

<申请号>=CN89100741.5

<名称>=残烃油类的热裂化方法

<申请（专利权）人>=国际壳牌研究有限公司

<发明（设计）人>=迪德里克·威瑟;马西斯马利亚吉拉多斯·森登;简杰克汉利埃曼诺尔·戴尔阿米科

<申请日>=1989.02.10

<地址>=荷兰海牙

<摘要>=通过下列步骤的残烃重油类热裂化方法：  1)将重残烃油和一种合成气送进热裂化区，该合

成气具有足够高的温，以使热裂化区的温度通过直接

热交换保持在420—850℃，  2)将裂化产物分离成(a)一种气体，(b)一种或

多种馏分和(c)一种裂化残油，  3)将裂化残油分离成一种或多种贫有沥青质的

重烃油类和一种或多种富有沥青质的重烃油类，  4)在有氧和蒸汽参加下气化上述重烃油类，以产

生合成气，以及  5)将来自步骤4的合成气作为合成气应用到步

骤1中。

<REC>

<申请号>=CN200580013891.3

<名称>=使用胶体催化剂或分子催化剂提高重油品质的加氢处理法和系统

<申请（专利权）人>=上游重油有限公司

<发明（设计）人>=R·K·洛特;L·－K·李

<申请日>=2005.04.28

<地址>=美国犹他州

<摘要>=用来对重油原料进行加氢处理，以形成品质提高

的物料的方法和系统，所述方法和系统包括使用分散在重油原

料中的胶体催化剂或分子催化剂，加氢裂化反应器和热分离

器。所述胶体催化剂或分子催化剂促进了加氢裂化反应器中的

加氢裂化反应和其他加氢处理反应。所述催化剂优选与重油原

料内的沥青质结合，这促进了包括沥青质的品质提高反应，而

不是形成焦炭前体和沉积物。所述胶体催化剂或分子催化剂克

服了多孔负载型催化剂在提高重油原料品质时产生的问题，特

别是这些催化剂无法有效处理沥青质分子的问题。结果是获得

以下的一种或多种效果：减少设备污染，提高转化率，能够将

负载型催化剂(如果使用的话)与胶体催化剂或分子催化剂更有

效地结合使用。

<REC>

<申请号>=CN200580013864.6

<名称>=固定床加氢处理法和系统，以及用来升级已有固定床系统的方法

<申请（专利权）人>=上游重油有限公司

<发明（设计）人>=R·K·洛特;L·－K·李;P·C·奎恩

<申请日>=2005.04.28

<地址>=美国犹他州

<摘要>=一种固定床加氢处理系统，以及用来升级已有固

定床加氢处理系统的方法，所述系统和方法包括首先在一个或

多个浆液相反应器中使用胶体催化剂或分子催化剂预先提高

重油原料的品质，然后在一个或多个固定床反应器中使用多孔

负载型催化剂对提高了品质的原料进行进一步加氢处理。通过

将催化剂前体组合物充分混入重油原料中，并将原料的温度提

升至高于该前体组合物的分解温度的温度，从而原位生成胶体

催化剂或分子催化剂。沥青质或其他由于过大而无法扩散入固

定床催化剂孔穴内的烃类分子可通过所述胶体催化剂或分子

催化剂提高品质。可以在已有固定床系统的一个或多个固定床

反应器的上游建立和设置一个或多个浆液相反应器和/或将一

个或多个已有的固定床反应器改装成浆液相反应器。

<REC>

<申请号>=CN200610012393.3

<名称>=一种用脱油沥青为原料制备碳纤维的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=许并社;杨永珍;刘旭光

<申请日>=2006.02.05

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=本发明涉及一种用脱油沥青为原料制备碳纤维

的方法，它是以脱油沥青，即重油残渣为原料，以过渡金属二

茂铁为催化剂，以惰性气体－氩气为保护气体，在管式高温炉

内，在1000℃±10℃的高温状态下，使化学物质原料由固态－

液态－气态－液态－固态形态转换，在管式高温炉的石英管内

壁上气相沉积生成棉团形、黑色、空心、管状碳纤维产物，其

纤维直径为150－200nm，纤维长度≥400μm，具有空心管状

结构，制备方法简单、工艺流程短，材料来源极为丰富，成本

低，碳纤维强度高，碳含量可达98.55％，产物产收率高，可

达60％，产物物理、化学性能稳定，碳纤维强度好，耐高温，

可在多种工业领域使用，是十分理想的用脱油沥青制取碳纤维

材料的方法。

<REC>

<申请号>=CN91231174.6

<名称>=从槽车或贮罐中快速卸沥青重油的设备

<申请（专利权）人>=华中理工大学

<发明（设计）人>=钱壬章;杨继林

<申请日>=1991.12.21

<地址>=湖北省武汉市武昌珞喻路151号

<摘要>=本实用新型是一种加热设备，特别适用于从火车

槽车或其他贮罐中卸沥青或重油的场合。它设有中

间贮罐，其内装有加热器，加热后的介质输入槽车通

过喷柱直接加热槽车内的相同介质如沥青重油，由于

直接传热，热效率高，卸油速度比老方法提高3倍以

上。

<REC>

<申请号>=CN02256754.2

<名称>=高温无烟、无炭化溶解沥青装置

<申请（专利权）人>=李界文

<发明（设计）人>=李界文

<申请日>=2002.09.23

<地址>=454650河南省济源市博物馆

<摘要>=一种溶解沥青装置，包括介质增温炉，交换器，

介质泵，介质增温炉的上下部分别有介质出口和入口，该介质

出入口通过管道分别与交换器的两端连接，在其连接管道上串

入介质泵。本实用新型利用一种重油作为传热介质，用交换器

将热能强制输入沥青中，使其升温稀湿达到使用的标准，不但

一改以往用火直烧加热，避免了炭化，降低了成本，而且避免

了溶解沥青时引起火灾。增温炉内的速热盘和炉膛上方的多层

加热管巧妙地增加了烟火与介质重油的接触面积，提高了加热

效率。

<REC>

<申请号>=CN03270087.3

<名称>=汽车双层保温运输罐

<申请（专利权）人>=邓兴

<发明（设计）人>=邓兴

<申请日>=2003.09.27

<地址>=410014湖南省长沙市劳动东路42号自然岭村八组

<摘要>=一种外表呈椭圆型能抗热抗冷的汽车双层保温

运输罐。由罐外壳、平封头、罐内胆、平封头、断续隔离管、

人孔法兰管、高保温材料层、缓冲板、出口法兰管、支承座构

成。由于采用罐外壳、罐内胆相隔离，在相隔空间内灌入填充

高保温材料层，从而使罐外壳受外部的高温酷热及严寒冰温被

隔断传染不到罐内胆里，促使热天运输的气油、航空燃油、柴

油、液化气、甲·乙醇大大地减少、降低耗损，节约能源。使

运输中的重油、柴油、溶化沥青在0°以下寒冷天到达卸货地

仍保持液态，卸货顺利畅快、提高运输效率。

<REC>

<申请号>=CN03272372.5

<名称>=筑路沥青拌合石燃料以劣质煤焦油替代的燃烧系统

<申请（专利权）人>=刘振清

<发明（设计）人>=刘振清;吴泽学

<申请日>=2003.07.11

<地址>=114107辽宁省台安县黄沙坨镇黄沙村三组

<摘要>=筑路沥青拌合石燃料以劣质煤焦油替代的燃烧

系统，是一种改进的加热筑路沥青拌石料的燃烧装系统，其特

征是在整个燃烧系统油路中，串联添加了升压推进和二次提高

油温装置并改进了喷油火嘴，其中，升压推进是一个加压油泵，

提高油温是一个电加热的小型油罐，改进后使整个燃烧系统的

技术流程成为“脱水或乳化→一次加温→过滤去渣→升压推进

→二次加温→细化喷雾→燃烧利用”。其直接效果是能把廉价

的劣质煤焦油作为燃料使用，替代比它价格高出许多的柴重

油，用以炒热筑路用的沥青拌合石料，能满足同样的技术要求

进行筑路；其直接经济效益比使用柴重油时每公斤可节省1.75

元左右，具有低成本，高产出，少污染的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420004131.9

<名称>=铁路双层保温节能运输罐

<申请（专利权）人>=邓兴

<发明（设计）人>=邓兴

<申请日>=2004.02.16

<地址>=410014湖南省长沙市劳动东路42号自然岭村八组

<摘要>=一种节约能源提高运输效率的铁路双层保温节

能运输罐，外表呈圆柱形前后两端用椭圆形封头焊接封闭。由

罐外壳、椭圆形封头、罐内胆、椭圆形封头、断续隔离管、高

保温材料层、人孔管、缓冲板、安位加强圈、呼吸阀孔管、电

热加温器等构成。由于采用罐外壳与罐内胆相隔离的双层构

造，并在隔离空间内灌入填充高保温材料层的创新设计方案，

因此强有力地克服现有的铁路单层运输罐无运输保温技术措

施，造成运输的能源在炎热气候下隐性耗损重的缺陷。从而使

罐外壳热天受外部高温酷热及冬天严寒冰温被隔断不传导到

罐内胆里。使热天运输的汽油、航空燃油、柴油、液化气、甲、

乙醇大大地减少、降低高温气化耗损。使运输中的重油、柴油、

熔化沥青、原油在－20℃严寒仍保持液态，到站卸货畅快，提

高运输效率。

<REC>

<申请号>=CN91216207.4

<名称>=一次内掺混雾化燃烧器

<申请（专利权）人>=北京科力新技术发展总公司

<发明（设计）人>=王岩

<申请日>=1991.06.19

<地址>=100081北京市西三环北路27号

<摘要>=本实用新型是一种用于气体、液体燃料与空气或

水蒸汽掺混、雾化燃烧的燃烧器，主要由前盖、外管、

雾化器组成，其特点在于，利用燃料管由细变粗后，其

燃料与空气或水蒸汽相交一起充分掺混雾化一次完

成，并且前盖为系列化，可根据需要拆装更换。本燃

烧器具有结构简单，一次掺混雾化效果好。燃烧充

分、且前盖可更换等优点，可用于重油、渣油、煤沥青、

水煤浆与空气或水蒸汽的掺混雾化，燃烧充分，效果

良好，亦可更换系列化前盖，使燃烧器满足各种火焰

的不同要求。

<REC>

<申请号>=CN99238709.4

<名称>=重油与水的预混合器

<申请（专利权）人>=孟立增

<发明（设计）人>=孟立增

<申请日>=1999.09.10

<地址>=519000广东省珠海市香洲翠香路扬名商业中心6A

<摘要>=重油与水的预混合器,其特征在于由箱体、轴体、

入口和出口组成,采用上进下出的自然顺流布局,轴体为钢性实

心件,与轴同步旋转的入口导板上装有几个横向切割的锥齿形

刀杆,轴体上按螺旋方向另装配数个径向切割的锥齿形刀杆,使

轴体同时具有横同和径向切割、击打及搅拌混合的功能;与轴同

步旋转的出口导板上装有数个导流板。在储存输送温度条件下

用于乳化重油产品的工业化生产,可对30℃以上的重油(渣油)

与水乳液的线性混合油乳液进行大流量、连续式的强制性破碎

混合,并将常温重油中的胶质或沥青质形成的紧密性胶团充分

击打破碎和分解,使水乳液呈颗粒状均匀分散于重油之中。

<REC>

<申请号>=CN200720014353.2

<名称>=电极焙烧炉烟尘治理装置

<申请（专利权）人>=辽宁环宇环保技术有限公司

<发明（设计）人>=王宇;杨柏松;潘家企

<申请日>=2007.09.03

<地址>=115100辽宁省大石桥市南外环开发区

<摘要>=电极焙烧炉烟尘治理装置，属电极焙烧炉用的烟尘治理设备的设计与制造技术领域。由低压脉冲袋式除尘器和预涂灰装置等构成。在排烟管的分支烟管的后部带有电动蝶阀，在分支烟管的前部带有预涂灰装置。在分支烟管的前部带有脉冲袋式除尘器。本实用新型的使用是在焙烧炉启炉前对过滤袋外表面进行预涂灰处理。先启动分支烟管内的粉尘喷吹装置，再打开预涂灰装置下漏口。使滤袋表面敷上一层粉尘。这样就可以将焙烧炉排放烟气中含有的沥青、重油等未完全燃烧成份粘结在滤袋表面，防止油泥将滤袋吸孔堵住。对滤袋起到保护作用。另外，本产品的过滤器为双套结构，生产中，一台工作，另一台待用。这样就可以交替使用，连续工作，清灰时不须停炉。解决了现有装置清灰效果不理想和浪费能源及污染环境的问题。