聚丙烯

<REC>

<申请号>=CN200520141898.0

<名称>=生物滤球

<申请（专利权）人>=北京承禹科信环保技术开发有限公司

<发明（设计）人>=郝佳

<申请日>=2005.11.25

<地址>=101101北京市通州区通惠北路14号410室北京承禹科信环保技术开发有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种生物滤球，具体说是用于污

水处理系统中，采用微生物群等分解污水中有机物质用的一种

关键部件。包括中间为中间对称的曲面和与其两面相互连为一

体的两个空巢构架；两个空巢构架相互错开90°安置，它们的

自由端均为圆弧型。本实用新型生物滤球设汁新颖，结构合理，

由比重小于1的聚丙烯模塑成型，它的表面积为

65m<SUP>2</SUP>/m<SUP>3</CNIPR:

SUP>，空隙率达97％，与污水接触面积最大，且水流通畅，

使污水经过处理后的有机物和好氧微生物群接触更频繁，并充

分着床，祛除效率更高，从而加速各种化学反应，提高污水处

理效果。

<REC>

<申请号>=CN00100588.X

<名称>=一种无磷无铝洗衣粉及其制造工艺

<申请（专利权）人>=杜倩;天津市家用化学品厂

<发明（设计）人>=杜倩;姚宝书

<申请日>=2000.01.28

<地址>=300132天津市红桥区光荣道礼貌里3号

<摘要>=本发明涉及一种无磷洗衣粉的制造,它包括复合

表面活性剂、复合助洗剂、填充剂和成型剂组成;复合表面活性

剂是由阴离子表面活性剂族和非离子表面活性剂族组成;复合

助洗剂是聚丙烯酸钠、硅酸钠和碳酸钠;填充剂是无水硫酸钠

成型剂是二甲基硅油或氨基硅油。本发明各组分的重量百分比

为:复合表面活性剂15～35%,复合助洗剂5～40%,填充剂40～

60%,成型剂0～2%。本发明在常温水中即可溶介,在酸水中亦

有很强去污力,对皮肤无刺激,完全是一种环保型的无毒洗衣

粉。

<REC>

<申请号>=CN00100819.6

<名称>=高浓度荧光渗透乳化油废水处理方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=栾兆坤;王曙光;贾智萍;陈福泰;宫小燕;黎泽华;孙克云

<申请日>=2000.02.15

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号栾兆坤

<摘要>=本发明涉及两种经济有效的高浓度荧光渗透乳

化油废水处理方法。方法一是将荧光渗透乳化油废水泵入加热

反应器加热到50－70℃,用盐酸或氧化钙粉调整pH值到pH7

－9,并在快速搅拌条件下加入复合高效吸附絮凝脱色剂A,随后

再加入助凝剂聚丙烯酰胺,然后慢搅3－5分钟后静置沉淀。高浓

度荧光渗透乳化油的去除率可达98%以上,COD去除率达92%以

上,色度去除率达90%以上,处理水质可达到国家二级排放标准,

综合处理成本仅在1元左右。方法二是将荧光渗透乳化油废水泵

入絮凝搅拌反应器,在快速搅拌下加入LWJ破乳剂、吸附絮凝脱

色剂A,随后加入助凝剂聚丙烯酰胺,然后慢搅3－5分钟后静置

沉淀。澄清液通过砂滤后再经活性炭吸附,乳化油的去除率可达

99%以上,COD去除率达99%以上,色度去除率达98%以上,处理

水质可达到国家一级排放标准。

<REC>

<申请号>=CN00103375.1

<名称>=以竹纤维加强的聚丙烯合成材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=弭和利

<发明（设计）人>=弭永利;弭鉴;弭和利

<申请日>=2000.03.02

<地址>=100081北京市海淀区民族学院南路11号1号楼417号

<摘要>=本发明为一种以竹纤维加强的聚丙烯合成材料

及其制备方法。本发明的合成材料中含有马来酸化的聚丙烯、

普通聚丙烯和竹纤维。制备时,将竹子加工成竹纤维,将竹纤维

与聚丙烯混合均匀,加热至,即可得到以竹纤维加强的聚丙烯合

成材料。本发明的以竹纤维加强的聚丙烯复合材料新型材料具

有重量轻、较好的抗老化性能,在性能上可与传统材料相媲美或

好于传统材料,易于设计和加工成成品,中等强度,不仅是家具制

造及建筑等领域的良好材料,还适合应用于更为广泛的领域。

<REC>

<申请号>=CN00103531.2

<名称>=一种可流动深度调剖剂

<申请（专利权）人>=大庆油田有限责任公司采油工艺研究所

<发明（设计）人>=周万富;康燕;李建阁;刘斌;张丽梅

<申请日>=2000.03.24

<地址>=163453黑龙江省大庆市

<摘要>=本发明涉及油田化学应用领域,是一种可流动深

度调剖剂,配方为:由阴离子型部分水解聚丙烯酰胺、柠檬酸

铝、硫脲组成,重量比:阴离子型部分水解聚丙烯酰胺,分子量

>1000万,水解度25～30%∶柠檬酸铝∶硫脲=0.03～0.1%∶

0.0015～0.005%∶0.01～0.02%。本发明成本较低,由低浓度聚

合物、交联剂和稳定剂组成,聚合物浓度不超过1000mg/L,成胶

后粘度适中,当注入压力提高时,能够继续向前流动,起到驱油效

果,施工工艺简单,动用设备较少,在聚驱前、聚驱后调剖应用中

仅需外加一个交联剂注入泵和储液罐即可。

<REC>

<申请号>=CN00102795.6

<名称>=粉煤灰基混凝剂配方及工艺

<申请（专利权）人>=雷士文

<发明（设计）人>=雷士文

<申请日>=2000.02.23

<地址>=210037江苏省南京市中央门安怀村460号56－201

<摘要>=混凝剂是用粉煤灰制作的水质处理剂。其制作方

法是将粉煤灰在反应釜中用混酸加温加压处理,再相继加入氨

和过氧化氢反应,最后复配部分水解的聚丙烯酰胺(PAM)而

成。

<REC>

<申请号>=CN00103295.X

<名称>=一次成型的粉煤灰复合材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京天成开元技术开发有限公司

<发明（设计）人>=田启祥;姚志强;王长学

<申请日>=2000.03.23

<地址>=100094北京市海淀区西郊农场上庄乡建业园小区7号楼4单元501室

<摘要>=本发明涉及一种一次成型的粉煤灰复合材料及其

制造方法;,该复合材料以粉煤灰为主要原料,再添加废旧的聚乙

烯或聚丙烯或聚氯乙烯塑料,润滑剂及消毒剂,按一定的重量份

配比,经搅拌,预热,混炼及挤压成形制成;可部分替代木材,铸铁,

钢材,PVC塑料等建筑材料,使用电厂废弃物粉煤灰及生活废旧

聚烯塑料,有利于环保,成本较低,且一次成型,制作工艺比较简

单。

<REC>

<申请号>=CN00104567.9

<名称>=小本体聚丙烯改性沥青用作路面材料

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=高歌;王静媛;杨松茹;马荣堂

<申请日>=2000.03.23

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明是利用小本体聚丙烯改性沥青用作为路

面材料的制备技术。本发明是采用化学改性的技术,改善了聚合

物与沥青的相容性。所得改性聚丙烯可直接与沥青在加热下混

合,不仅简化了混合工艺,而且使改性沥青的性能符合国家重交

通道路所用沥青的标准,达到了实用水平。

<REC>

<申请号>=CN00105494.5

<名称>=纳米有机化蒙脱土和球形无机刚性粒子协同填充的聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=阳明书;张洪志;张世民;何嘉松;漆宗能

<申请日>=2000.04.03

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街二号

<摘要>=本发明涉及聚丙烯复合材料，特别涉及纳米有机化

蒙脱土和球形无机刚性粒子协同填充的聚丙烯复合材料及其制

备方法。组分和含量为(重量份)：聚丙烯100份，纳米有机化蒙

脱土1－25份，表面处理球形无机刚性粒子5－60份，抗氧化剂

0.2－0.5份。首先将球形无机刚性粒子粉末用含有被处理粒子的

重量1－15%处理剂的丙酮溶液喷洒进行处理，再用常规方法将

各组分原料混合在一起，在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒，即制

得协同填充聚丙烯复合材料。这种复合材料模量高、耐温性能和

尺寸稳定性好、耐冲击、原料和制作成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN00107566.7

<名称>=离子型聚醚树枝体－线性聚丙烯酸两亲嵌段共聚物及其合成方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院感光化学研究所

<发明（设计）人>=朱麟勇;王尔鉴;李妙贞;常志英;张云龙;施盟泉

<申请日>=2000.05.19

<地址>=100101北京市朝阳区大屯路甲3号

<摘要>=本发明属于两亲嵌段高分子化合物领域。它具有

(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)的结构,其制法为先合成聚醚树枝体－线性聚丙

烯酸甲酯嵌段共聚物;后通过PMA链上的酯基水解为羧基得

到。此共聚物用于发光超分子络合物材料、药物缓释材料、流变

性质调节剂等方面。它的活性比常规的两亲物高,临界缔合浓度

比常规两亲物低。作为发光材料和稀土金属离子Tb<SUP>3+</SUP>络合物,其发光强度比单一的Tb<SUP>3+</SUP>离子的发光增强150多倍。

<REC>

<申请号>=CN00107567.5

<名称>=离子型聚醚树枝体－线性聚丙烯酸两亲嵌段共聚物/稀土金属离子发光复合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院感光化学研究所

<发明（设计）人>=朱麟勇;王尔鉴;李妙贞;常志英;吴飞鹏;何勇

<申请日>=2000.05.19

<地址>=100101北京市朝阳区大屯路甲3号

<摘要>=本发明属于稀土金属发光材料领域,它由离子型

聚醚树枝体－线性聚丙烯酸两亲嵌段共聚物和稀土金属离子组成,两者的摩尔数比为5×10<SUP>－7</SUP>～5×10<SUP>－4</SUP>:2×10<SUP>－5</SUP>～1.2×10<SUP>－3</SUP>。在常温下,按以上配比将镧系金属氯化物水溶液加入至离子型聚醚树枝体－线性聚丙烯酸两亲嵌段共聚物水溶液中,保持pH为7.5～9,静置12小时左右,便得离子型聚醚树枝体－线性聚丙烯酸两亲嵌段共聚物/稀土金属复合物。它具有很高的发光效率,能应用于光放大、显示、防伪、环境探针和传感元件。

<REC>

<申请号>=CN00107652.3

<名称>=一种聚丙烯树脂组合物及其制造方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=胡先波;曲良伟;王笃金;赵莹;徐怡庄;刘学新;徐端夫

<申请日>=2000.05.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯树脂组合物及其制造方

法和用途。本发明一种聚丙烯树脂组合物是按重量份数将80

—98份的化学降解改性聚丙烯、1—15份聚合级共聚或均聚聚

丙烯、0.1—10份的高密度聚乙烯、0.1—3份的低密度聚乙烯,0.1

—0.3份的2,6－二叔丁基－4－甲基苯酚、0.1—0.5份的硬脂酸

钙进行均匀混合,然后用双螺杆挤出机在180—230℃挤出、铸

带、造粒制得。本发明的聚丙烯树脂组合物用在制成高强度聚

丙烯扁丝、聚丙烯薄膜或管材。

<REC>

<申请号>=CN00106098.8

<名称>=植物土壤改良剂

<申请（专利权）人>=天津天成信息技术发展有限公司;岳小鸥

<发明（设计）人>=岳小鸥

<申请日>=2000.04.21

<地址>=300457天津市开发区恂园西里6－2

<摘要>=本发明提供一种对植物吸水、保肥、能促其生长

的植物土壤改良剂,它的配方由聚丙烯酰氨树脂、硅酸盐镁粉、

尿素和载体填充物组成,其制备工艺依次为:将聚丙烯酰氨树

脂、尿素和载体填充物投入搅拌器中搅拌均匀后,再投入硅酸盐

镁粉搅拌均匀,分装即成产品。本发明解决了在吸水保肥的同时,

提高了肥料的有效率,减少无效损耗,即节水节肥的问题。

<REC>

<申请号>=CN00107131.9

<名称>=一种医用聚丙烯酰胺水凝胶的制备及提纯测试方法

<申请（专利权）人>=郑永碧

<发明（设计）人>=郑永碧

<申请日>=2000.04.21

<地址>=400060重庆市南岸区南坪珊瑚村47幢1－8

<摘要>=本发明涉及一种医用聚丙烯酰胺水凝胶的制备

及提纯测试方法。其特征在于聚合前加入了提纯指示剂,与基质

丙烯酰胺、交联剂、促进剂溶液混合,过滤后加入引发剂和二次

蒸馏水,在空气中、常温下静置1/2至1小时,将得的聚丙烯酰胺

搅碎,用二次蒸馏水中多次浸泡萃取,并以测试萃取液中氯离子

的存在,间接推测聚丙烯酰胺水凝中残留丙烯酰胺单体的含

量。采用发明操作简便、成本低廉,且能保证产品质量。

<REC>

<申请号>=CN00107654.X

<名称>=一种蒙脱土纳米复合聚烯烃材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=徐德民;胡友良;柳忠阳;张书清

<申请日>=2000.05.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明的一种蒙脱土纳米复合聚烯烃材料以蒙

脱土片层部分或全部解理后,均匀分散在聚烯烃中,蒙脱土与聚

烯烃的重量比1∶4～1∶99,采用的蒙脱土为H－蒙脱土,Na－

蒙脱土,Mg－蒙脱土或Ca－蒙脱土,聚烯烃为聚乙烯,聚丙烯或

聚苯乙烯,合成方法简单,有利于工业化生产,可用于α－烯烃的

立体定向聚合,得到的蒙脱土纳米复合聚烯烃材料中聚烯烃具

有高立体定向度。

<REC>

<申请号>=CN00109814.4

<名称>=水泵密封填料

<申请（专利权）人>=首钢总公司

<发明（设计）人>=储昭振

<申请日>=2000.07.06

<地址>=100041北京市石景山首钢技术质量部

<摘要>=一种水泵密封填料,其主要特征在于由纤维1～

1.6%,石墨粉14～18%,聚四氟乙烯树脂16～20%,云母粉18～

22%,聚丙烯酸密封剂44～48%混合成半固态物质,本填料在其

内部形成密封面,不磨损轴套,有极好的可塑性,分子间作用力小,

密封效果长期可靠,摩擦阻力小,电力消耗低,可在线修复,是离

心水泵填料函密封的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN00110780.1

<名称>=耐擦洗涂料及其制作方法

<申请（专利权）人>=淮殿杰

<发明（设计）人>=郭丙山

<申请日>=2000.08.08

<地址>=150300黑龙江省阿城市科委孟繁革转

<摘要>=本发明提供的是一种耐擦洗涂料。每100Kg产品

由苯丙乳液36.42—36.52Kg、聚醋酸乙烯酯乳液4.58  —

4.68Kg、钛白粉18.20—18.30Kg、滑石粉10.60—10.70Kg、膨

润土11.20—11.30Kg、聚氧乙烯0.40—0.42Kg、醋酸乙氧基乙

酯2.70—2.72Kg、T-17聚丙烯酸铵盐1.44—1.46Kg、聚二甲

基硅氧烷0.63—0.65Kg、乙二醇1.40—1.42Kg和余量的水组

成。本发明的产品可以用作室内、室外涂料。

<REC>

<申请号>=CN00111419.0

<名称>=一种多元聚丙烯酸酯浆及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海齐力助剂有限公司

<发明（设计）人>=刘德强;陈波;万国江

<申请日>=2000.01.06

<地址>=201711上海市青浦赵屯镇浦江路693号

<摘要>=本发明是一种多元聚丙烯酸酯浆及其制备方法,

现有浆料配方中一般以PVA和淀粉为主体,但是PVA与淀粉形

成的浆膜一体性差,特别对高含涤经纱的保护作用不理想,丙烯

酸酯类浆料还存在高吸湿的缺点。本发明在氧化－还原体系中

由醋酸乙烯酯、丙烯酰胺、丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯、甲基丙

烯酸五种单体共聚,该共聚物与PVA、淀粉配合使用,大大减少

PVA的用量,使浆料与PVA、淀粉配合使用后体现优异的上浆

品质。

<REC>

<申请号>=CN00111320.8

<名称>=超高分子量阴离子聚丙烯酰胺的制备方法

<申请（专利权）人>=青岛华鲁生化工程有限公司

<发明（设计）人>=赵阳;孙龙

<申请日>=2000.08.26

<地址>=266071山东省青岛市东海路28号3号楼1单元102室

<摘要>=一种超高分子量阴离子聚丙烯酸胺的制备方法,

包括将丙烯酰胺单体纯化,加碱和引发剂,进行绝热均聚,然后进

行水解,造粒,烘干和粉碎,其特征是所述的水解在微波场作用下

进行。在加碱和引发剂时通氮除氧,所述的引发剂是由过硫酸

盐、偶氮二异丁腈和氨水所组成。本发明的方法投资少,水解速

度快,生产周期短,分子量高,可达2800万—3600万,生产成本和

耗能低,适于大规模产业化生产。

<REC>

<申请号>=CN00111889.7

<名称>=导电聚丙烯－EVA树脂

<申请（专利权）人>=上海大赛璐塑料工业有限公司

<发明（设计）人>=金辅伟

<申请日>=2000.03.06

<地址>=201601上海市松江县泗泾镇泗泾东部工业区

<摘要>=本发明提供了一种导电聚丙烯－EVA树脂,其组

成包括:聚丙烯树脂:50～80重量份,EVA树脂:20～50重量份,

导电碳黑:15～35重量份。本发明的树脂用于制造盛放半导体

部件的托盘,该托盘用于把待加工的半导体部件从一道工序运

输到另一工序,或暂时存放。该导电树脂具有良好的物理性能和

导电性能而且易于挤成片材,并易于真空成型。该托盘通常不重

复使用,价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN00111226.0

<名称>=环保防漏剂

<申请（专利权）人>=韩洪德

<发明（设计）人>=韩洪德;王建敏

<申请日>=2000.07.24

<地址>=256200山东省邹平县韩店镇韩店村

<摘要>=本发明提供了一种环保防漏剂,主要用于楼顶和

水利工程的防渗防漏,它由改性聚丙烯酸钠与水泥、石英砂、燃

煤炉渣、石粉等四种原料中的至少一种混合而成,这种防漏剂防

渗防漏效果好,生产成本低,施工简单,无毒无害,无污染,且可充

分利用各种废弃料,环境保护效果显著。

<REC>

<申请号>=CN00112250.9

<名称>=可溶性导电高分子磺酸盐用作碱性电池电极粘接剂

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=薛奇;严锋;陆云;陈谨

<申请日>=2000.04.30

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=可溶性导电高分子磺酸盐用作碱性电池电极粘

接剂,尤其是选用聚(3－磺酸基噻吩)、聚丙烯酰胺磺酸盐等溶

液用作碱性电池电极粘接剂,也可以是上述二者的混和溶液用

作碱性电池的电极粘接剂。本发明利用可溶性导电高分子磺酸

盐作电极粘接剂,这一类的化合物具有良好的导电性能并且能

够在碱液中稳定地存在。

<REC>

<申请号>=CN00113216.4

<名称>=纳米超高效絮凝剂

<申请（专利权）人>=曾智勇

<发明（设计）人>=曾智勇;王谷良;吴令文

<申请日>=2000.01.11

<地址>=410007湖南省长沙市芙蓉中路469号湖南智能达(集团)有限公司

<摘要>=本发明的一种组分重量比是,纳米级氧化物1—

10%,聚丙烯酰胺20—50%,阳离子型聚丙烯酰胺25—50%,非离

子型聚丙烯酰胺10—40%,另一种组分(重量比)是,纳米级氧化

物1—10%,聚丙烯酰胺10—40%,阴离子型聚丙烯酰胺25—

50%,非离子型聚丙烯酰胺10—30%,TXY高分子絮凝剂10—

30%;纳米级氧化物指粒度为25—100nm的二氧化硅、三氧化

二铝、氧化锆、氧化铈。本发明具有投药量小、反应速度快、

矾花大、处理后出水排放指标稳定等特点。

<REC>

<申请号>=CN00114169.4

<名称>=天然糖液的磁性澄清方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=郑必胜;蔡妙颜;郭祀远;李琳;肖凯军

<申请日>=2000.03.30

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是天然糖液的磁性澄清方法,其包括磁性

澄清剂制备和磁性澄清分离工艺:磁性澄清剂的制备是取磁粉

用盐酸洗涤,然后加水成悬浮液,再加适量三氯化铁搅拌混合均

匀,然后边搅拌边缓慢加入NaOH使其pH为10～13,最后加少

量聚丙烯酰胺,过滤可得磁性澄清剂;澄清工艺:常温下向粗糖液

加入磁性澄清剂并搅拌,加入磷酸调节溶液的pH至5～7,加入

少量聚丙烯酰胺,再经磁分离器分离得清糖液。带杂质磁性澄清

剂加到NaOH中再生,经磁性分离出的干净磁性澄清剂可重复

使用。本发明工艺简单、流程短、速度快、设备少、投资小、

成本低、不污染环境、磁性澄清剂可再生重复使用。

<REC>

<申请号>=CN00114238.0

<名称>=用于制备中等分子量无规聚丙烯的催化剂

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=祝方明;林尚安;伍青

<申请日>=2000.04.30

<地址>=510275广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明涉及一种用于制备中等分子量无规聚丙

烯(aPP)的催化剂,包括有机金属钛化合物CpTi(OR)<SUB>3</SUB>、改性甲基铝氧烷(mMAO),其中Cp为环戊二烯基,R为含1～8个碳原子的烃基。该催化体系用于丙烯聚合,具有较高的催化活性及催化效率,且分子量Mw可以控制在6.0×10<SUP>4</SUP>～16.0×10<SUP>4</SUP>范围,可用于工业生产中。

<REC>

<申请号>=CN00114670.X

<名称>=火电厂废水处理回用方法及设备

<申请（专利权）人>=李黔龙

<发明（设计）人>=李黔龙;米剑锋

<申请日>=2000.06.29

<地址>=450052河南省郑州市兴华北街3号院2号楼－7

<摘要>=本发明是一种火电厂废水处理回用方法及设备,

其方法是在废水管道中加入无机絮凝剂,再在反应池前入口管

内或反应池前部加入聚丙烯酰胺作为辅助剂,经处理后的废水

在废水处理分离池中分离澄清流出,其分离池是由池子中部的

倾斜装置,下部的排污装置,上部的水下集水管,外部一侧装的集

水总槽,在集水总槽末端的排水管前有挡板构成,本发明方法及

设备简单,投资少,占地小,效果好,费用低,而且使用方便,推广应

用前景光明,为废水处理回用作出创造性贡献。

<REC>

<申请号>=CN00113986.X

<名称>=可控全生物降解薄膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=西安华源生态农业高科技有限公司

<发明（设计）人>=陈兴华;胡友慧;雒斌

<申请日>=2000.11.24

<地址>=710075陕西省西安市高新开发区高新二路4号

<摘要>=本发明涉及一种可完全生物降解的薄膜及其制

造方法。农业上所用的一次性的地膜,大都由聚乙烯、聚丙烯、

聚氯乙烯等高分子聚合物所生产,其极难被微生物和光分解,因

而造成环境污染。本发明是由具有极性基团的低聚合度共聚

物、淀粉、增塑剂及其它功能性助剂组合而成,因薄膜中各组份

都能在自然环境微生物的作用下发生化学反应,彻底降解,因而

无污染。这种组合物用流延设备生产薄膜,其物理机械性能优于

或接近PE薄膜,生物降性能优良,且生物降解速度可控制,可作

为生活用膜或农用地面覆盖膜。

<REC>

<申请号>=CN00116231.4

<名称>=聚丙烯酸接枝共聚可加工高吸水性树脂

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=王国建;颜德岳

<申请日>=2000.05.30

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种聚丙烯酸接枝共聚可加工高吸水性树脂,采

用对(邻)卤甲基苯乙烯和苯乙烯为单体,2,2’－联二吡啶/氯化

亚铜/1－氯代苯乙烷(bpy/CuCl/1－PECl)为引发体系,共聚得到

的高支化共聚物PCMS－PS再作为大分子引发剂,与bpy/CuCl

一起组成引发体系,以丙烯酸酯为单体,再次聚合并在酸性条件

下水解,得到以PCMS－PS为核、聚丙烯酸为臂的多臂星状非

交联型高支化树脂,可溶于碱性溶液中,也可加热软化熔融,具有

可加工、高吸水率的特性。

<REC>

<申请号>=CN00116230.6

<名称>=聚丙烯酸多臂星状可加工高吸水性树脂

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=王国建;颜德岳

<申请日>=2000.05.30

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种聚丙烯酸多臂星状可加工高吸水性树脂,采

用对(邻)卤甲基苯乙烯为单体,2,2’－联二吡啶/氯化亚铜/1－氯

代苯乙烷(bpy/CuCl/1－PECl)为引发体系,聚合得到的高支化共

聚物PCMS再作为大分子引发剂,与bpy/CuCl一起组成引发体

系,以丙烯酸酯为单体,再次聚合并在酸性条件下水解,得到以

PCMS为核、聚丙烯酸为臂的多臂星状非交联型高支化树脂,

可溶于碱性溶液中,也可加热软化熔融,具有可加工、高吸水率

的特性。

<REC>

<申请号>=CN00115600.4

<名称>=无回流高负荷生物滤池水处理系统

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=杨健;陆雍林

<申请日>=2000.05.09

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=无回流生物滤池水处理系统,由格栅,曝气沉砂池,

弹性填料生态滤池,二沉池及布水装置组成。弹性填料由聚丙烯

或者聚乙烯绳索和方形断面、表面呈锯齿状的聚丙烯纤维丝绞

拧而成,具有良好的抗堵塞和二次布水性能。整个水处理系统不

设初沉池和回流水装置,减少了建设费用,运行费用和电力费用,

水处理过程简单,管理更为方便。

<REC>

<申请号>=CN00117227.1

<名称>=聚丙烯酸丁酯/磺化聚苯乙烯复合水基微乳液及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=廖兵;苏伟梁

<申请日>=2000.07.06

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明提供了一种聚丙烯酸丁酯/磺化聚苯乙烯

复合水基微乳液及其制备方法。本发明克服了共混聚合物间不

相容性,导致共混材料性能劣化的问题,本发明利用相反转技术,

将磺化聚苯乙烯离聚体制成稳定的纳米级水基微乳液,以水基

微乳液中磺化聚苯乙烯纳米微粒核内部作为反应场所,将亲油

性单体丙烯酸丁酯引发聚合,制备微粒具有纳米尺寸的稳定的

聚丙烯酸丁酯/磺化聚苯乙烯复合水基微乳液,该水基微乳液可

用作纸张上光剂、纸张吸塑磨光油。

<REC>

<申请号>=CN00117517.3

<名称>=聚丙烯酰胺微凝胶

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=谌凡更;卢卓敏

<申请日>=2000.10.19

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯酸胺微凝胶,按重量百分

含量计,含有0.04～0.10%聚丙烯酰胺、0.01～0.09%酚、0.02～

0.10%醛、0.01～0.05%热稳定剂,其余为水。为了减少醛的刺激

性气味,可先将酚和醛制成酚醒树脂预聚体加入。另再加入占总

重量0.01%～0.04%的有机铬,可使成胶时间加快。本发明提供

的微凝胶成胶时间在10～24h内可控,并且该微凝胶热稳定性

提高,在80℃下,可用于聚合物驱,也可用于调整注水井远井地

带的吸水剖面。

<REC>

<申请号>=CN00117319.7

<名称>=环保可塑型材料

<申请（专利权）人>=广东科龙电器股份有限公司

<发明（设计）人>=刘波;雷莉

<申请日>=2000.08.04

<地址>=528303广东省顺德市容桂镇容港路8号

<摘要>=一种环保可塑型材料以苯乙烯-丁二烯-乙烯

嵌段共聚物或三元乙丙橡胶或聚丙烯、聚乙烯和三元乙丙橡

胶的混合物为主要原料、再配以石蜡油10-20%、碳酸钙5-

30%、钛白粉1-12%、邻苯二甲酸酯类0.1-30%、柠檬

酸三丁酯0.1-30%,所述百分比是重量百分比;将上述原料混

合后用常规加热挤出的方法即可获得环保可塑型材料,所述

材料无毒无污染,可替代聚氯乙烯材料广泛应用于冰箱门框

门封、排水管、电源线等领域。

<REC>

<申请号>=CN00117199.2

<名称>=家电用高光泽耐老化聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=从化市聚赛龙工程塑料有限公司

<发明（设计）人>=郝源增

<申请日>=2000.06.22

<地址>=528305广东省从化市龙潭镇龙潭工业区

<摘要>=一种家电用高光泽耐老化聚丙烯复合材料,其特

征在于:组份的重量百分比为聚丙烯树脂60—94%,无机填料

5～38%,抗氧剂0.1～2%,成核剂0.05～0.5%。本发明具有良好

的抗热氧老化性能和良好的表面光泽,较高的耐热温度,较高的

刚性,较高的表面硬度,适用于电饭煲底座、中环、上盖、电暖

瓶塑料件、咖啡壶外壳等。

<REC>

<申请号>=CN00117567.X

<名称>=用于塑料薄膜凸版印刷的水性油墨及其制造方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=王小妹;麦堪成;刘振兴;刘惠兴

<申请日>=2000.10.26

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种水性印刷油墨及其制造方法。水

墨系由水性丙烯酸树脂、颜料、助剂、水及极少的醇类(≤5%)

经制备研磨树脂、制备备用色浆及配制油墨三个步骤配制而

成。通过加入交联剂和助剂,提高墨层的抗水性、耐干、湿摩擦

性及附着力,并选择分散颜料的水溶丙烯酸树脂及调节流变

性、涂膜耐性的疏水性浮液和调节干燥的不成膜的增水乳液进

行复配,试制的水性油墨印刷速度为40～60米/分。本发明的水

性油墨干燥速度快、附着牢度佳,耐水性、耐干、湿摩擦性好,

特别适合于食品包装用的塑料薄膜(聚乙烯、聚丙烯)的表面印

刷。

<REC>

<申请号>=CN00121185.4

<名称>=一种聚丙烯纤维水泥板及其用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=裴梅山;王笃金;王家君;胡先波;徐怡庄;赵莹;刘学新;徐端夫

<申请日>=2000.07.31

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明聚丙烯纤维水泥板的组分按重量份数水

泥100份、聚丙烯短纤维0.05～0.5份、减水剂0.5～1.0份、

膨胀珍珠岩0～20份、无机活性矿粉0～30份,其中聚丙烯短纤

维的单丝纤度0.5～20dtex,长度3～50mm。本发明聚丙烯纤维

水泥板是将上述原料与适量水拌和,采用加压或非加压成型工

艺制造。本发明聚丙烯纤维水泥板具有质轻隔热吸音性能,可用

作建筑物的内墙板、外围护墙板和消声障。

<REC>

<申请号>=CN00121184.6

<名称>=一种水泥基复合材料及其用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=裴梅山;王笃金;胡先波;王家君;徐怡庄;赵莹;刘学新;徐端夫

<申请日>=2000.07.31

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明水泥基复合材料的原料组成按重量份数

为水泥基体100份、聚丙烯短纤维0.01～0.1份、减水剂0.01～

0.1份,其中水泥基体为水泥和细砂组合物,水泥、细砂和石子组

合物或水泥、细砂、石子和无机活性矿粉组合物。无机活性矿

粉为硅灰石粉、沸石粉、粉煤灰、磨细矿渣或其混合物。聚丙

烯短纤维的单丝纤度0.5～20dtex,长度3～50mm。本发明的水

泥基复合材料可用于有防火和防灾减灾要求的民用建筑和大

型公共建筑物。

<REC>

<申请号>=CN00122123.X

<名称>=酵母蛋白的絮凝气浮提取工艺

<申请（专利权）人>=浙江蜜蜂集团有限公司

<发明（设计）人>=朱中彩;丁革胜;王云龙;吴晓伟;施清辉

<申请日>=2000.07.18

<地址>=322002浙江省义乌市佛堂浙江蜜蜂集团

<摘要>=本发明涉及一种直接从该弱酸性的有机废液中

提取酵母蛋白的絮凝气浮法提取工艺。该工艺的主要步骤是:(1)

将pH值为3－6的酵母发酵液加热至35℃－45℃;(2)加入聚合

氯化铁铝0.03‰－0.25‰和0.1‰－0.80‰的聚丙烯酸钠;(3)用

射流泵将其充分搅和,并吸入适量的空气;(4)沥水1.0－2.0小

时;(5)将沥水后的絮凝酵母蛋白输送至真空带式过滤机,制出滤

饼;(6)至管束干燥机中干燥、粉碎。因此,具有可采用较低能耗

直接提取酵母蛋白,且提取率较高,酵母蛋白质量好,排放废水的

COD值较少,综合经济效益显著等特点。

<REC>

<申请号>=CN00123851.5

<名称>=一种聚对苯二甲酸丁二酯复合材料

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=张洪志;何嘉松;阳明书

<申请日>=2000.08.22

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚对苯二甲酸丁二酯复合材

料,包括重量份数100份的聚对苯二甲酸丁二酯,10—80份的晶

须,1—40份的热致液晶聚合物,0—10份的马来酸酐接枝聚丙

烯。其中热致液晶聚合物为主链型芳香共聚酯,由于热致液晶聚

合物具有很强的切力变稀的流变特性,有效降低了硫酸镁晶须

在加工过程中的折断,从而改善了复合材料的加工性并提高了

聚对苯二甲酸丁二酯复合材料的力学性能。

<REC>

<申请号>=CN00123620.2

<名称>=一种交联聚丙烯树脂材料及其用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;方晓萍

<申请日>=2000.08.25

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种交联聚丙烯树脂材料,包括重

量份数60—93份的聚丙烯,5—25份的功能化热塑弹性体,2—

15份的功能化填料。本发明的交联聚丙烯树脂材料交联程度高,

聚丙烯主链分子断链少,聚丙烯交联树脂材料的综合性能好。本

发明的交联聚丙烯树脂材料在建材、化工、农业、汽车、家电

等领域中作为结构材料使用,如冷热给排水管材、塑钢异型材门

窗、化工物料输送管道、农业排灌管道、汽车仪表盘等。

<REC>

<申请号>=CN00123963.5

<名称>=改性PP－R塑料专用料及其制备方法

<申请（专利权）人>=招远市海星塑料厂

<发明（设计）人>=黄学伦;于好兴;王永选;王锡臣;黄志诚;张双全

<申请日>=2000.10.25

<地址>=265401山东省招远市辛庄镇北截村东

<摘要>=本发明涉及一种通过工程塑料改性的PP—R塑

料专用料及其制备方法,本发明的改性PP—R塑料专用料,按重

量份,包括PP—R树脂50—75份、工程塑料10—30份、增容

剂1—10份、润滑剂0.5—3份,还可以加入高熔点聚丙烯7—20

份、活性纳米材料1—5份,其制备方法包括混料、冷却、造粒、

冷却切料四个步骤,本发明的改性PP—R塑料专用料制成的塑

料制品具有耐高温、高强度、耐疲劳性和较长的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00122416.6

<名称>=大蹼铃蟾蛋白酶抑制剂及其制备方法和在制药中的应用

<申请（专利权）人>=中国科学院昆明动物研究所

<发明（设计）人>=张云;赖仞;郑永唐;唐绍宗;李文辉

<申请日>=2000.07.29

<地址>=650223云南省昆明市教场东路32号

<摘要>=本发明属于生物医学领域。大蹼铃蟾蛋白酶抑制

剂,从两栖类动物大蹼铃蟾皮肤中分离得到的一种单链

丝氨酸蛋白酶抑制剂,其在SDS－聚丙烯酰胺凝胶电泳上

的表观分子量还原条件下为67KDa,非还原条件下为

45KDa,等电点4.8,糖含量17—19%,无酶活性,大蹼铃蟾蛋

白酶抑制剂的N—端31个氨基酸序列结构

是:DSETHIRFLGEVYKKVDTIDFRGLVLITRAQ。其制备方法

是取大蹼铃蟾皮肤,在生理盐水中匀浆后,离心去除沉淀,收集上

清液冷冻干燥后,经离子交换,凝胶过滤纯化后得到。具有强烈

的丝氨酸蛋白酶抑制活性和抗肿瘤活性,作为制备肿瘤治疗药

物和制备治疗胃炎、胰腺炎及其他炎症药物的应用。

<REC>

<申请号>=CN00123800.0

<名称>=一种复合保温砂浆

<申请（专利权）人>=北京国电实力科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李惠民

<申请日>=2000.09.12

<地址>=100071北京市丰台区丰台北路22号

<摘要>=本发明是一种复合保温砂浆,系由海泡石、硅酸铝

纤维、石英石、蛭石、珍珠岩、飘珠、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、

减水剂和水制得的砂浆产品。本发明的产品可用于墙体、屋

面、管道、热工设备的隔热保温。该产品具有导热系数低、容

重轻、不开裂、不空鼓、保温效果好、节省能源、生产成本低、

无毒无污染、便于施工等优点,具有较大的经济效益和社会效益,

是一种理想的环保节能产品。

<REC>

<申请号>=CN00123006.9

<名称>=一种工业污水净化剂

<申请（专利权）人>=吴兴久

<发明（设计）人>=吴兴久

<申请日>=2000.09.20

<地址>=112409辽宁省西丰县房木镇铁岭市绿源环保净水剂厂

<摘要>=工业污水净化剂涉及一种污水净化剂,它是针对

聚合氯化铝或聚丙烯酰胺处理污水净化效果差,煤泥回收率低

的缺点,而公开一种由碳粉5－15kg,木质素7－20kg,氯化镁20

－45kg,硫酸亚铁10－30kg,聚合氯化铝15－40kg,二氧化硅2－

9kg,聚丙烯酰胺3－10kg,进行混配而成的工业污水净化剂,此

剂相比现有技术具有:在几秒钟之内使洗煤水速度澄清,煤泥回

收率高,减少清水补充,缩小溶池体积,能在生产工艺中连续使用,

方便自动控制的优点。

<REC>

<申请号>=CN00123340.8

<名称>=毛细管无胶筛分电泳用超大分子线性聚丙烯酰胺

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=张维冰;熊建辉;平贵臣;张玉奎

<申请日>=2000.11.29

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种毛细管无胶筛分电泳用超大分子线性聚丙

烯酰胺,其特征在于:超大分子聚丙烯酰胺的分子量为2500～

3000万,固含量为20～40%,残留丙烯酰胺的含量为0.05～0.7%

重量。本发明提供的超大分子聚丙烯酰胺可以用于生物大分子

的毛细管电泳无胶筛分介质。

<REC>

<申请号>=CN00124683.6

<名称>=户外专用耐光热气候老化聚丙烯复合物

<申请（专利权）人>=广州金发科技发展有限公司

<发明（设计）人>=张振广;刘思杨;聂德林;宋子明;夏世勇

<申请日>=2000.09.28

<地址>=510520广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技发展有限公司张振广

<摘要>=本发明涉及一种户外专用的耐光热气候老化聚

丙烯复合物及其制造方法。所述复合物是由聚丙烯树脂、增韧

改性剂、矿物增强剂、偶联剂、加工助剂、复合光稳定剂和着

色剂等组分经双螺杆挤出工艺制备而成的。本发明的复合物具

有优良的力学性能、加工性能和良好的耐光热气候老化性,适用

于制造一些电器的室外机壳体及汽车的仪表盘、保险杠、内饰

件等。该复合物生产工艺简单、质量稳定、生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN00125198.8

<名称>=家用截留饮水器的水处理方法

<申请（专利权）人>=上海泛洲净水设备有限公司

<发明（设计）人>=张惠生

<申请日>=2000.09.15

<地址>=200041上海市陕西北路600号三楼

<摘要>=本发明公开了一种家用截留饮水器的水处理方

法,其工艺流程是自来水先进入聚丙烯粗滤,后进入渗银活性炭,

再进入聚丙烯精滤,最后进入聚砜中空管形膜,成净水输出,可生

饮,清除了水中有害有毒物质,保留水中有益于人体的无机元素,

无二次污染,适用于家庭和办公室。

<REC>

<申请号>=CN00126600.4

<名称>=一种填充改性增强PE/PP/PS复合材料的配方及其生产工艺

<申请（专利权）人>=新疆兴盛实业有限公司

<发明（设计）人>=李青山

<申请日>=2000.10.01

<地址>=830026新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区巴黎路6号附1号

<摘要>=本发明公开了一种填充改性增强PE/PP/PS复合

材料的配方及其生产工艺。它是以云母、石棉及碳酸钙为填料,

以聚乙烯、聚丙烯及聚苯乙烯为基体树脂,先分别将三种填料进

行改性处理,然后在积木式同向双螺杆挤出机中将改性填料、基

体树脂、相容剂、增韧剂、分散剂、润滑剂及稳定剂进行共混

而成。本发明除具有PO(PE和PP)和PS的复合性能优点即高

硬度、高刚性、适中韧性之外,另一个重要性在于它可用于解决

两个最大的废旧塑料源PO和PS的回收再生利用问题,可广泛

用于替代ABS等工程塑料,作为车辆和电器壳体、工业零部件

材料等异型材的热塑成型原料。

<REC>

<申请号>=CN00127994.7

<名称>=一种大分子偶联剂及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=戴干策;赵若飞;胡春圃;刘兵;周晓东

<申请日>=2000.12.26

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种大分子偶联剂,及其制备方法

和应用。无机填料填充聚丙烯或聚苯乙烯等是重要的热塑性复

合材料,决定这种复合材料物理机械性能的一个主要因素是

无机填料与基体的相容性和界面结合状况。本发明以苯乙

烯、丙烯酸丁酯和γ－甲基丙烯酸酯基三甲氧基硅烷为单

体,合成了一种大分子三元无规共聚物,具有分子量可控、分

子结构可控的优点,采用这种偶连剂对无机填料进行表面处

理,可以有效提高界面结合强度,并能够实现界面结构的优化和

调节。

<REC>

<申请号>=CN00127610.7

<名称>=农林用高吸水材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=邹黎明;王依民;倪建华;汤根才;张静萍;潘湘庆

<申请日>=2000.11.30

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明涉及一种农林用高吸水材料及其制备方

法。采用高聚物工业废弃物作为原料,该原料经反应后得到至少

含有酰胺基、醚键、羟基基团中的一种或一种以上的交联聚丙

烯酸盐类化合物。其制备工艺分为:切割与洗涤;交联反应;水解

反应;水洗与干燥。本发明材料可广泛应用于农林、医疗、卫生、

石化、日用品等方面,特别是在农林方面,可用作无土栽培、土

壤改良剂、种子包衣、大棚用基质、保肥剂等,尤其可用于绿化

沙漠与植树造林等。

<REC>

<申请号>=CN00128201.8

<名称>=植物保水促生剂

<申请（专利权）人>=天津市天开电器成套设备销售中心

<发明（设计）人>=李树源

<申请日>=2000.12.13

<地址>=300100天津市南开区三马路太极园A座1101

<摘要>=本发明是涉及植物的一种吸水、保肥、促进生

长、改良土壤的制品。它按重量份,主要由硅酸盐镁粉1～

1.5,400倍－1000倍的聚丙烯酸钠树脂2～4.5,尿素1,以含水

8～10%的硅砂石、海沙3～4为载体配制而成。是保水效果好,

又能改良土壤、增强肥效,补充微量元素、促进生长且造价低廉

的植物保水促生剂制品。

<REC>

<申请号>=CN00129877.1

<名称>=一种提高氢氧化铝种分分解率的添加剂及用法

<申请（专利权）人>=王洪伟;王悦

<发明（设计）人>=王洪伟;王悦

<申请日>=2000.10.24

<地址>=450041河南省郑州市上街区曙光街9号楼附20号

<摘要>=本发明是一种在铝酸钠溶液种分分解中应用的添

加剂,以及该添加剂的应用方法。该添加剂为含有0.5‰—20‰的

聚丙烯酸钠和聚丙烯酰胺的组合物的水溶液。本发明可以提高铝

酸钠溶液分解过程中氢氧化铝的分解率2%—15%。

<REC>

<申请号>=CN00131017.8

<名称>=微波炉用无机填充增强聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=从化市聚赛龙工程塑料有限公司

<发明（设计）人>=郝源增

<申请日>=2000.12.28

<地址>=510945广东省从化市龙潭镇龙潭工业区

<摘要>=一种微波炉用无机填充增强聚丙烯复合材料,其

特征在于:组份的重量百分比为聚丙烯树脂40～92%,无机填料

5～40%,抗氧剂0.1～2%,偶联剂0.05～2.5%、增韧剂2.8～

20%。本发明具有较高的刚性及热变形温度,较好的韧性,良好的

尺寸稳定性和热老化性,较低的热膨胀系数、收缩率及成本,可

用作微波炉门封、微波炉风扇支架、微波炉导风罩、微波炉炉

脚等微波炉塑料零件。

<REC>

<申请号>=CN00130617.0

<名称>=大蹼铃蟾抗精子多肽及其制备方法和在制药中的应用

<申请（专利权）人>=中国科学院昆明动物研究所

<发明（设计）人>=张云;赖仞;郑永唐;李文辉

<申请日>=2000.09.29

<地址>=650223云南省昆明市教场东路32号

<摘要>=大蹼铃蟾抗精子多肽及其制备方法和在制药中

的应用,属生物医学领域。大蹼铃蟾抗精子多肽,其在聚丙烯酰

胺凝胶多肽电泳上的表观分子量还原和非还原条件下为

8000Da,等电点8.8;其N－端20个氨基酸残基序列

是:AVITGVICRRAQCGVGCAER。制备方法是将活体大蹼铃蟾

清洗干净,经收集皮肤分泌物、离心去除沉淀、冷冻干燥、离子

交换、凝胶过滤纯化等工序后得到。大蹼铃蟾抗精子多肽具有

较强的精子制动活性和丝氨酸蛋白酶抑制活性,作为制备避孕

药物和制备治疗胰腺炎及其他炎症药物的应用。

<REC>

<申请号>=CN00129587.X

<名称>=一种聚烯烃共混复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=徐德民;胡友良;柯毓才;张书清

<申请日>=2000.10.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚烯烃共混复合材料及其制

备方法,该材料由以下成分组成:1)重量百分比为90－99%的均

聚物,其中均聚物包括间规聚苯乙烯,和聚丙烯和/或聚乙烯;和2)

重量百分比为1－10%的共聚物。制备方法采用一种催化剂釜

内聚合两种或两种以上的烯烃单体,一步形成聚烯烃共混复合

材料。本发明的聚烯烃共混复合材料具有高熔点和高形变温度,

可用作耐高温的工程塑料,使用的催化剂合成简单,原料易得,有

利于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN00131108.5

<名称>=内燃机冷却液用缓蚀剂

<申请（专利权）人>=中国人民解放军海军工程大学

<发明（设计）人>=田洪祥;王源升;张永祥;宋玉苏;谢骏;朱金华;董文成

<申请日>=2000.10.30

<地址>=430033湖北省武汉市解放大道339号海军工程大学203教研室

<摘要>=本发明公开了内燃机冷却液用缓蚀剂配方。该缓

蚀剂能有效防止内燃机冷却水系统机件的腐蚀和穴蚀,特别是

铸铝机件的点蚀和铸铁、钢机件的穴蚀,并能防止冷却水系统水

垢的生成。其主要特征在于该缓蚀剂由聚丙烯酰胺,苯骈三氮唑,

硼酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐或钨酸盐,一元羧酸及其盐、二元羧

酸及其盐。本缓蚀剂加入内燃机闭式循环冷却水或防冻液(在水

中加入乙二醇或丙二醇)中。

<REC>

<申请号>=CN00129363.X

<名称>=一种废污水处理用絮凝剂

<申请（专利权）人>=孙传斌

<发明（设计）人>=孙传斌;林沛;孙新;孙峰;徐振东

<申请日>=2000.11.29

<地址>=255144山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村

<摘要>=本发明提供一种废污水处理用絮凝剂,原料组成

为原料的重量(份)组成为:聚丙烯酰胺1－40份、NaCl1－40

份、催化剂5－35份、水800－1500份,其中催化剂的原料

重量(份)组成为,甲醛10份－90份、二甲胺15份－95份、

氨水(或尿素)1－80份;本发明的快速絮凝剂,处理废(污)水

速度快,可在1～5秒钟内产生大而牢固的矾花,易固液分离,

使用设备简易,占地面积小,投资少,运行费用低,处理时间短,

处理效果好,不产生二次污染等特点,因而具有很好的推广使

用价值。

<REC>

<申请号>=CN00129399.0

<名称>=用废腈纶制备聚丙烯酸钠的方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=李留忠;隋国红;张廷山;于元章;刁向东;李永华;王敏;严婕

<申请日>=2000.12.11

<地址>=255408山东省淄博市临淄区

<摘要>=本发明属高分子化合物制备,用废腈纶、氢氧化钠

和水水解扩链,得聚丙烯酸钠水溶液,水解废腈纶∶氢氧化钠∶

水=1∶0.1－2∶2－10wt%;60－100℃/0.5－10h,水解毕中和至

pH3－7;加扩链剂浓度0.02－10wt%,95－105℃/0.5－10h,废腈

纶∶扩链剂=1∶0.001－1wt%。产品旋转粘度高成本低,相对分

子质量高,可按需调节,性能稳定,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN00131021.6

<名称>=一种固体高分子助洗剂的制备方法

<申请（专利权）人>=广东工业大学;新会市新昊化工有限公司

<发明（设计）人>=廖列文;崔英德;尹国强;康正;陈玉成;易国斌;郭建维;邓志城;张昆;崔亦华

<申请日>=2000.12.29

<地址>=510080广东省广州市东风东路729号

<摘要>=本发明公开了一种固体高分子助洗剂的制备方

法,由丙烯酸盐溶液I的制备、聚丙烯酸盐溶液II的制备以及聚

丙烯酸盐溶液II的干燥组成。本发明的制备方法与现有的聚丙

烯酸盐助洗剂制备方法相比,生产能耗低,残留单体含量低,并且

制得固体高分子助洗剂使用方便,水溶解性能好。

<REC>

<申请号>=CN00131019.4

<名称>=一种聚丙烯酸盐絮凝剂的制备方法

<申请（专利权）人>=广东工业大学;新会市新昊化工有限公司

<发明（设计）人>=崔英德;邓志城;廖列文;康正;尹国强;陈玉成;郭建维;易国斌;张昆;崔亦华

<申请日>=2000.12.29

<地址>=510080广东省广州市东风东路729号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯酸盐絮凝剂的制备方

法,它由丙烯酸盐溶液I的制备、聚合助剂液II的制备、丙烯酸

盐溶液I和聚合助剂液II混合聚合组成。本发明的制备方法与

现有技术相比,制得的聚丙烯酸盐絮凝剂分子量高,残留单体含

量低,水溶解性能好、溶解时不结团,存放不易吸潮,并且凝胶容

易切碎干燥的优点。

<REC>

<申请号>=CN00132183.8

<名称>=一种合成纤维分散剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=张新

<发明（设计）人>=韩金顺

<申请日>=2000.12.20

<地址>=100076北京市大兴县旧宫镇南小街四队

<摘要>=本发明涉及一种合成纤维分散剂及其制备方法,

它基本由聚环氧乙烷、聚丙烯酰胺、聚乙二醇、十二烷基苯磺

酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚和有机硅组成,经混合制备而成,它成

本低廉,制备简单,大幅度的提高了混凝土的抗拉、抗折、抗压

强度及抗渗性能,单独使用该剂拌和水泥砂浆其28d强度可提

高30－70%。

<REC>

<申请号>=CN00132516.7

<名称>=废旧塑料和粉煤灰复合制品的挤出、注射生产方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=莫志深;张宏放;那天海;于黎;吴绍佳;于英宁

<申请日>=2000.11.27

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明选用废旧聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)或聚氯乙

烯(PVC)或聚酯(PET);筛后粉煤灰的粒度≤80目复合,经加温捏合

放入螺杆挤出机中挤出、造粒,再经控制温度注射成管材和箱体制

品。制备的管材和箱体制品与原用塑料相比,其力学性能可提高20

－40%,使用温度可提高10℃以上,氧指数>27。

<REC>

<申请号>=CN00133233.3

<名称>=有机硅混凝土增强剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=一种有机硅混凝土增强剂,含有有机硅消泡剂

25～45份、水溶性树脂40～60份、水泥分散剂0～20份,其中

的水溶性树脂可以是聚乙烯醇改性树脂、聚丙烯酰胺改性树脂,

或者是两者的混合物,将上述配料放入搅拌容器内充分搅拌均

匀而成。本发明的增强剂,能有效提高混凝土的强度,减少水泥

用量,且适用于各种水泥制作的混凝土。

<REC>

<申请号>=CN00133232.5

<名称>=有机硅抗渗防水剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=本发明涉及一种有机硅抗渗防水剂,它含有甲基硅

醇钠8～20份、聚乙烯醇改性树脂20～30份、聚丙烯酰胺改性

树脂20～30份、超细粉末填充剂10～25份、水泥分散剂0～7

份、微沫剂0～15份,所述聚乙烯醇改性树脂是以羧甲基纤维素

为改性剂的聚乙烯醇改性树脂,所述聚丙烯酰胺改性树脂是以甲

基纤维素为改性剂的聚丙烯酰胺改性树脂。本发明可用于抗渗混

凝土的施工,也可以制成防水砂浆进行防水补漏处理,其抗渗能

力高于现有的抗渗防水剂,其防水有效时间达到15年以上,且具

有无毒、无害,使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN00133231.7

<名称>=有机硅道路养护剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=一种有机硅道路养护剂,其特征在于:它含有(以

重量计)甲基硅醇钠10～12份、水溶性树脂25～35份、水0～

550份,水溶性树脂可以是聚乙烯醇改性树脂、聚丙烯酰胺

改性树脂和水的混合物,还可以含有硅溶胶。本发明的养护

剂成本低、保水养护效果好、使用方便、无毒、无害、不污

染环境。

<REC>

<申请号>=CN00133473.5

<名称>=胺基聚丙烯酰胺磁性高分子微球制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工程大学

<发明（设计）人>=张密林;王君;景晓燕

<申请日>=2000.11.08

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区文庙街41号楼

<摘要>=本发明公开了一种以超顺磁性的磁性流体为核,外

包一层胺基聚丙烯酰胺高分子聚合物的磁性微球的制备方法。其

主要工艺流程磁流体制备、引发剂吸附、反应单体分散和聚合、

磁性微球磁分离和洗涤等。该微球悬浮性好,磁响应性高,粒径均

匀。该磁性微球可作为各种酶、抗体、靶向药物的载体,广泛用

于细胞分离、免疫分析、基因工程、酿酒发酵等众多领域。该制

备方法简单,成本低,易于控制,微球质量好。

<REC>

<申请号>=CN00133325.9

<名称>=废旧塑料和粉煤灰复合制品的模压生产方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=莫志深;张宏放;那天海;于英宁;吴绍佳;于黎

<申请日>=2000.11.27

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明提供一种废旧塑料和粉煤灰复合制品的

模压生产方法。该方法采用聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚酯

(PET)、聚氯乙烯(PVC)和聚苯乙烯(PS)为原料和火电厂静电除

尘粉煤灰烧蚀量<10%,筛选<80目,根据不同制品选择助剂,模压

成型,所制备的产品抗压强度可达24－36MPa,抗弯强度18－

28MPa,抗弯模量400－1200MPa,断裂伸长率5－18%,拉伸强度

13－25MPa,氧指数≥27,使用温度与原废旧塑料相比提高10℃

以上。

<REC>

<申请号>=CN00135602.X

<名称>=氮肥缓释药剂的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院水利部水土保持研究所

<发明（设计）人>=郝明德;东秋霞

<申请日>=2000.12.06

<地址>=712100陕西省杨凌中科院水土保持研究所(重点试验室)

<摘要>=一种氮肥缓释药剂的制备方法,本发明是采用黄

芩、黄柏、黄连、大黄、苦参、半枝莲、白藓皮、石榴皮等药

物制成30—35%的水煎煮提取药液,在其中加入1.5—2.5%的聚

丙烯酸即成。具有原料来源方便、成本低廉、制作简单、使用

方便、易于推广的优点。所制药剂与氮肥混合后使用,不仅具有

氮素缓释作用,还有防虫、杀菌和保水的作用,从而实现提高作

物产量、增加作物抗性、改善作物产品品质、降低农田环境污

染的目的。

<REC>

<申请号>=CN00136394.8

<名称>=聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=现代自动车株式会社;LG－卡尔泰克斯株式会社

<发明（设计）人>=郑淳俊;许东秀;金仁福;崔在林

<申请日>=2000.12.29

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯树脂组合物,更具体的涉

及一种含有如下组份的聚丙烯树脂组合物:一种含有超过96%

五单元分数(%mmmm)的高结晶丙烯均聚物的丙烯聚合物或含

有大于96%五单元分数(%mmmm)的高结晶丙烯均聚物和特性

粘度[η]大于3.0dl/g的丙烯－乙烯嵌段共聚物混合的丙烯聚合

物;一种乙烯α－烯烃共聚物橡胶,其中丙烯或高于C<SUB>4</SUB>的α－烯烃和乙烯混合;一种改性聚丙烯,一种聚烯烃多元醇,或一种含有极性基团聚合物混合物;和一种无机填料。按照本发明的聚丙烯树脂组合物具有很好的物理性能例如抗冲击性、刚性和流动性。此外由于它有好的对油漆的粘合cartelistic,可以不需要任何底漆处理进行直接涂漆。因此它可用作汽车内部件例如仪表盘和门装饰,和家用电器的组件例如冰箱的后盖板。

<REC>

<申请号>=CN00135609.7

<名称>=再生造纸污水处理剂及其处理污水的方法

<申请（专利权）人>=马宏恩

<发明（设计）人>=马宏恩

<申请日>=2000.12.14

<地址>=710043陕西省西安市公园北路36街坊1号楼2门1层

<摘要>=本发明属于再生造纸污水处理技术,其污水处理

剂包括A料和B料。将0.85～1.25%的聚丙烯酰胺加入到水中,

得a料;将3.5～4.5%的壳聚糖和53～55%的冰醋酸与水混合,

得b料;取82～87%的a料、9～11%的b料和4～8%的氢氧化

钠进行混合,即得A料。将2～5%的氯化钠、2～5%的氯化钾、

8～12%的硫酸铝钾加入水中,得B料。污水处理是将A料和B

料分别投入精浆和废纸研磨时产生的污水中。本发明不但投资

低,而且可使成品纸增加7%左右。

<REC>

<申请号>=CN00136261.5

<名称>=水性乳胶面漆

<申请（专利权）人>=李昌柱;沈海鹰

<发明（设计）人>=李昌柱;沈海鹰

<申请日>=2000.12.26

<地址>=213000江苏省常州市斜桥巷1幢戌单元701室

<摘要>=本发明涉及一种水性乳胶面漆,所述水性乳胶面

漆是由聚丙烯酸钠、带胺基的硅烷、磷酸三丁酯、多菌灵、乙

二醇乙醚醋酸酯、蒸馏水、碳黑、乙醇、苯丙乳液、丙二醇、

丙稀酸醋共聚乳液、氨水组成的,它无毒无污染,不燃烧,操作安

全方便。

<REC>

<申请号>=CN00800065.4

<名称>=用作烯烃聚合用催化剂组分的金属茂化合物

<申请（专利权）人>=智索股份有限公司

<发明（设计）人>=三谷清树;中野正人;齐藤纯;山崎博史;木村敬祐

<申请日>=2000.01.21

<地址>=日本大阪

<摘要>=提供一种金属茂化合物,其中多齿化合物与过渡

金属化合物键合,所述多齿化合物有通过二价连接基团连接的一个取代的环二烯基环CA<SUP>1</SUP>和一个未取代或取代的环二烯基CA<SUP>2</SUP>或－(R<SUP>1</SUP>)N－、－O－、－S－或－(R<SUP>1</SUP>)P－(优选CA<SUP>2</SUP>,更优选与CA<SUP>1</SUP>相同的取代的环二烯基),在环二烯基环CA<SUP>1</SUP>上(优选其5元环上)有含氧、硫或氮原子的杂芳基Ra。所述金属茂化合物适于用作烯烃聚合用催化剂的主要成分,特别是在使聚丙烯的分子量更高方面效果极佳。

<REC>

<申请号>=CN00800512.5

<名称>=含有苯乙烯单元的丙烯共聚物

<申请（专利权）人>=蒙特尔技术有限公司

<发明（设计）人>=L·奥利瓦;G·古尔拉;L·拉普拉素;L·伊兹佐;L·雷斯科尼

<申请日>=2000.02.10

<地址>=荷兰胡夫多普

<摘要>=具有式(1)均匀分布的重复单位的全同－聚丙烯

－基的共聚物,其中R为氢、卤化物基团或烃基基团(任选含有

选自氧、氮、硫、磷和硅的原子),n为1—3的整数;所述共聚物具有<SUP>13</SUP>C－NMR光谱,其中共振信号来自约30、34、35、45和47ppm范围内不同单体单元之间的键合,并且其强度比来自约41ppm和44—46ppm范围内苯乙烯－苯乙烯序列的共振信号的强度至少高2倍。一种用于制备所述共聚物的方法,该方法在包含金属茂化合物及助催化剂的均相催化体系的存在下进行。可从所述全同－聚丙烯－基的共聚物中获得的官能化共聚物。包含所述全同－聚丙烯－基的共聚物作为主链的接枝共聚物。

<REC>

<申请号>=CN00137102.9

<名称>=一种小本体聚丙烯共混改性汽车专用料

<申请（专利权）人>=刘喜军;王慧敏;李青山

<发明（设计）人>=刘喜军;王慧敏;李青山

<申请日>=2000.12.27

<地址>=161006黑龙江省齐齐哈尔大学材料系

<摘要>=一种小本体聚丙烯共混改性汽车专用料一种热

成型聚丙烯汽车专用料,含有小本体聚丙烯100份(按重量计)、

共聚丙烯10－30份、聚烯烃弹性体3－30份、硅灰石粉2－20

份、偶联剂0.02－1份、复合抗氧剂0－10份、降温母料0－

10份,具有足够的的低温抗冲强度,适用于汽车保险杠和门板的

热成型。

<REC>

<申请号>=CN00803055.3

<名称>=具有氢键键合能力并含有聚硅氧烷单元的合成聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施罗德;D·A·克拉拉汉;M·T·高勒特;T·G·香农

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=具有氢键键合能力并含有一种或多种聚硅氧烷

单元的合成聚合物能够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的

性能,迄今该性能一直是通过使用至少两种不同的分子而赋

予的。这些合成聚合物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙

烯醇、聚丙烯酰胺和聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN00803042.1

<名称>=具有氢键键合能力并含有脂族烃单元的合成聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=T·G·香农;D·A·克拉拉汉;M·T·高勒特;W·Z·施罗德

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=具有氢键键合能力并含有一种或多种脂族烃单

元的合成聚合物能够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的性

能,迄今该性能一直是通过使用至少两种不同的分子而赋予

的。这些合成聚合物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙烯

醇、聚丙烯酰胺和聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN00803043.X

<名称>=含有两性烃单元的改性乙烯基聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施雷德;D·A·克拉拉汉;M·T·古莱特;T·G·香农

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=公开了含有能以共价键或氢键与纤维素结合的

单元以及一种或多种两性单元的合成聚合物。这些聚合物能

够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的性能,迄今该性能一

直是通过使用至少两种不同的分子而赋予的。这些合成聚合

物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺和

聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN00804645.X

<名称>=含接枝改性的聚烯烃弹性体的聚丙烯和聚酯的共混物

<申请（专利权）人>=陶氏化学公司

<发明（设计）人>=H·T·法姆;吴绍富

<申请日>=2000.01.24

<地址>=美国密执安州

<摘要>=公开了一种聚合物共混物组合物,包括聚丙烯、热

塑性聚酯、接枝改性聚烯烃弹性体和非必要的冲击改性剂以及

该组合物的制备方法。

<REC>

<申请号>=CN00807588.3

<名称>=官能化聚丙烯和生产方法

<申请（专利权）人>=伊斯曼化学公司

<发明（设计）人>=S·W·科伊

<申请日>=2000.02.04

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=描述了一种用于生产官能化聚丙烯的新的方法,

它需要分批引进自由基引发剂。还描述了一种新的官能化聚丙

烯,它具有至少为77的泛黄指数色,和在190℃时大于7000cP

的布鲁克菲尔德热粘度。优选所述官能化聚丙烯进一步的特征

在于具有大于6毫克KOH/克聚合物的酸值。

<REC>

<申请号>=CN00808823.3

<名称>=聚合物

<申请（专利权）人>=PPG工业油漆股份有限公司

<发明（设计）人>=H·米勒;H·D·希勒

<申请日>=2000.04.20

<地址>=德国伍珀塔尔

<摘要>=本发明涉及一种可按多段聚合方法制取的聚合

物。在所述方法的第一段,至少一种烯键单官能化合物,任选地

与至少一种烯键双官能或多官能化合物一起,在聚酯多元醇、聚

氨酯和/或聚丙烯酸酯存在下的水相中进行聚合;在随后的阶段

中,生成的产物与至少一种烯键单官能化合物,任选地与至少一

种烯键双官能或多官能化合物一起进行反应;生成的产物随后

与交联剂起反应。本发明还涉及所述聚合物的应用。

<REC>

<申请号>=CN00809340.7

<名称>=聚合物

<申请（专利权）人>=PPG工业油漆股份有限公司

<发明（设计）人>=H·米勒;H·－D·希勒

<申请日>=2000.04.20

<地址>=德国伍珀塔尔

<摘要>=本发明涉及一种可在多步聚合法中获得的聚合

物。在所述方法的第一步中,聚合在至少一种烯属单官能化合物

和必要时的至少一种烯属双官能或多官能化合物的水相中在

聚酯多元醇、聚氨酯和/或聚丙烯酸酯存在下进行。然后将所得

产品与交联剂反应。本发明还涉及所述聚合物的用途。

<REC>

<申请号>=CN00809272.9

<名称>=异质离子交换膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=E－CELL公司

<发明（设计）人>=伊恩·格伦·托;马修·J·亚格尔

<申请日>=2000.06.21

<地址>=加拿大安大略省

<摘要>=提供了一种异质离子交换材料,该材料包含一种

合入到一种粘合剂中的离子交换树脂,该粘合剂含有一种选自

由下列材料组成的组中的一种材料:(i)茂金属催化的线性低密

度聚乙烯,(ii)使用齐格勒－纳塔催化剂或茂金属催化剂处理的

极低密度的聚乙烯或超低密度的聚乙烯,(iii)一种包含聚丙烯连

续相的热塑性弹性烯烃,其中在整个聚丙烯连续相中分散有乙

烯－丙烯－二烯单体或乙烯－丙烯橡胶的橡胶相,和(iv)一种包

含聚丙烯连续相的热塑性硫化橡胶,其中在整个聚丙烯连续相

中分散有乙烯－丙烯－二烯单体、乙烯－丙烯橡胶、腈－丁二

烯橡胶、天然橡胶、乙烯醋酸乙烯酯橡胶相,偏二氟乙烯与六氟

丙烯的一种共聚物,或偏二氟乙烯与六氟丙烯和四氟乙烯的一

种共聚物。该离子交换膜可以使用先进的挤出技术制造,该先进

的挤出技术包括计算机控制进料、具有独立可调的模唇部分的

计算机控制自动模具厚度调节装置和具有反馈控制的核子厚

度检测。该离子交换膜也可以通过注塑法制造。

<REC>

<申请号>=CN00811469.2

<名称>=由异氰酸酯与聚(乙二醇)烷基醚、聚酯或聚丙烯酸酯和二胺反应形成的颜料分散剂

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=J·A·西姆斯

<申请日>=2000.08.09

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=颜料分散体,它是通过使具有至少三个的平均官能

度的异氰酸酯低聚物与聚酯或聚丙烯酸酯,聚(乙二醇)烷基醚和具

有伯胺和叔胺的二胺反应来制备,它具有优异的稳定性和提供了可

用各种溶剂体系(包括极性溶剂和水)配制的宽范围。

<REC>

<申请号>=CN00812657.7

<名称>=用于汽车挡风雨密封件的烯烃润滑涂料

<申请（专利权）人>=高级弹性体系统两合公司

<发明（设计）人>=K·万卡塔斯瓦米;A·波森

<申请日>=2000.08.10

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=通过烯烃基热塑性弹性体或硫化橡胶(第一TPV)

以具有任意长度和横截面的伸长物主体的挤出,而形成用于车

辆的挡风雨密封件或带－线密封件。使该横截面适用于结构物

开口中的特定位置以阻挡风和雨,例如在车门窗玻璃的周围,或

在开口周围(在外围),其中门是关闭的,以存在至少一个密封表

面,玻璃或门紧靠在该密封表面上以提供阻挡自然环境的密封

件。将润滑涂料共挤出到主体的一个或多个纵向密封表面上

该润滑涂料包含新颖的相容剂,该相容剂允许热塑性聚氨酯

(TPU)化学粘合到聚丙烯(PP)和含有两个酸酐基团化合物的接

枝共聚物上。接枝PP和TPU的反应产物实现与主体密封表面

的热粘合。该润滑涂料具有柔软度和耐磨性的结合,它特别适于

挡风雨密封件的目的。

<REC>

<申请号>=CN00812905.3

<名称>=基于乙烯－乙烯醇共聚物和聚丙烯的组合物

<申请（专利权）人>=阿托菲纳公司

<发明（设计）人>=D·贝廷;Y·格尔麦恩

<申请日>=2000.07.06

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一种组合物,包含(按重量计):55至99.5

份EVOH共聚物;0.5至45份聚丙烯(A)和相容剂(B),(A)与(B)的

比例应使(A)/(B)为1至5;EVOH的MFI与聚丙烯的MFI之比大

于5,“MFI”表示熔体流动指数。所述组合物可用作制备在包装

中使用的阻挡薄膜,特别是阻挡氧气的薄膜。

<REC>

<申请号>=CN00812568.6

<名称>=用于数据存储设备的压敏粘合剂

<申请（专利权）人>=布莱迪世界公司

<发明（设计）人>=H·杨;G·T·杜宁

<申请日>=2000.06.28

<地址>=美国威斯康星

<摘要>=本发明公开了一种通过在含有PSA的计算机设

备组件上使用清洁压敏粘合剂(PSA)来制备改进、清洁计算机

设备的方法。该清洁PSA包括至少一种氢化苯乙烯－弹性体－

苯乙烯嵌段共聚物或氢化苯乙烯－弹性体－苯乙烯－弹性体

嵌段共聚物和至少一种增粘树脂。将氢化苯乙烯－乙烯丁烯

－苯乙烯或氢化苯乙烯－乙烯丙烯－苯乙烯嵌段共聚物与某

些“清洁”增粘树脂一道配制成液体涂料，在可接受的基材上

涂敷并适当干燥。如此生产的组件理想地适用于磁盘驱动器。

以所述方式生产的组件具有低得多的工业上公认有害物质的

总集聚浓度，与相同设计的大多数聚丙烯酸酯粘合组件相比。

还公开了由所公开的方法制备的计算机设备，优选计算机数据

存储设备。

<REC>

<申请号>=CN00813920.2

<名称>=涂覆材料

<申请（专利权）人>=焊接研究院

<发明（设计）人>=A·泰勒

<申请日>=2000.09.22

<地址>=英国剑桥

<摘要>=本发明公开了一种用于在基材上提供保护涂层

的方法,包括:(1)将一种包括匀质混合物的涂料组合物施用到基

材上,所述混合物包含无机溶胶和可聚合有机物质,所述无机溶

胶可通过将可水解无机单体前体水解形成无机单体而得到;(2)

聚合所述可聚合有机物质;和(3)聚合所述无机单体,其中所述有

机单体的聚合反应在无机单体的聚合反应完成之前开始,这样

在基材上形成固体涂层。所得涂层包括互穿的无机和有机聚合

物网状结构,而且可配制成透明的。它可用于保护各种各样的基

材,尤其是用于向低熔点塑料如聚碳酸酯和聚丙烯酸酯提供耐

刮擦/磨损性。

<REC>

<申请号>=CN00816133.X

<名称>=含硅烷改性的聚烯烃和聚丙烯的交联组合物

<申请（专利权）人>=超科有限公司

<发明（设计）人>=P·杰克逊;R·E·斯蒂尔;A·泰瑟格;M·P·海德里希;D·K·泰勒

<申请日>=2000.10.20

<地址>=加拿大安大略省

<摘要>=可湿气交联的聚丙烯材料，它包含硅烷接枝的聚

烯烃或烯烃－硅烷共聚物和非硅烷改性的聚丙烯均聚物或共

聚物；以及由它制成的涂料或绝缘材料，包括热缩性涂料和绝

缘材料。所述的涂料由包括以下步骤的方法形成：(a)在自由基

引发剂的存在下使聚烯烃与硅烷反应形成硅烷接枝的聚烯烃，

或使聚烯烃与硅烷共聚；(b)制备(a)中制成的硅烷改性的聚烯烃

与聚丙烯均聚物或共聚物以及硅烷醇缩合催化剂的混合物；(c)

通过对步骤(b)中形成的混合物进行熔融加工，形成涂料或绝缘

材料；和(d)通过将涂料或绝缘材料优选在高温下暴露在湿气中

而使其交联。

<REC>

<申请号>=CN01100480.0

<名称>=从米糠(麸皮)中提取植酸的方法

<申请（专利权）人>=黄付平

<发明（设计）人>=黄付平

<申请日>=2001.01.16

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号科技大学会议中心13层15室

<摘要>=本发明为一种从米糠(麸皮)中提取植酸的方法,

其工艺步骤如下:原料经粉碎后脱脂,用无机酸萃取时PH值控

制2－3,浸取液过滤,流体用聚丙烯酸沉降后过滤,滤液用碱中

和,得到含氨离子的植酸复盐,经精制、水解、离子交换、脱色、

浓缩步骤得到70%以上植酸溶液。此方法产品收率(以米糠计)

达到5－8%。

<REC>

<申请号>=CN00819843.8

<名称>=用于处理角质基质的支化/嵌段共聚物

<申请（专利权）人>=诺沃恩IP控股公司

<发明（设计）人>=R·加勒格罗斯;D·J·史密斯;S·A·康斯坦逖诺;D·F·小哈斯曼

<申请日>=2000.06.22

<地址>=美国俄亥俄

<摘要>=一种用于美发组合物的嵌段共聚物包括亲水和

疏水嵌段，可优化所述美发组合物的要求特性，如在头发上流

动、防止卷发下垂、在高湿度下的发型保持力、粘性、硬度、

耐剥落性、再造型能力、增加头发体积、和可从头发中洗掉的

可洗性。所述共聚物包括疏水嵌段的聚丙烯酸酯主链和亲水的

丙烯酸酯侧链。所述共聚物适用于配制多种个人护理、家用、

护发、护肤和其它制剂。所述共聚物适合掺入低VOC水醇美

发组合物中满足降低VOC的规定。

<REC>

<申请号>=CN01102115.2

<名称>=氧化物纳米粉体表面处理改性方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=徐明霞;季惠明;王树彬

<申请日>=2001.01.21

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种氧化物纳米粉体表面处理改性方法。该方法是以TiOSO<SUB>4</SUB>、ZrOCl<SUB>2</SUB>、AlCl<SUB>3</SUB>、MgCl<SUB>2</SUB>可溶性无机盐或以1/4的硅酸乙酯和3/4的结晶氯化铝为原料,在其溶液中加入氨水或尿素为沉淀剂,并在反应液中添加辛基酚聚氧乙烯醚或聚乙烯醇或聚丙烯酸高分子型表面活性剂,沉淀产物经水洗、干燥及煅烧,最后得到经过表面处理的氧化物纳米粉体。该纳米粉体具有良好分散性、无团聚,可广泛用于制备高性能结构陶瓷和功能陶瓷。本发明工艺过程简单、制备成本低。

<REC>

<申请号>=CN01105955.9

<名称>=污水治理河道底泥修复材料

<申请（专利权）人>=章永泰

<发明（设计）人>=章永泰

<申请日>=2001.04.12

<地址>=200031上海市复兴西路100号二楼

<摘要>=污水治理河道底泥修复材料主要包括:载体基

材、附着于载体基材上的复合菌群,以及将载体基材絮凝于河道

底泥上的高分子絮凝剂,载体基材包括:煤粉和/或燕麦杆和/或

杉木和/或椴木组成,复合菌群包括:酵母菌和/或乳酸菌和/或光

合成细菌和/或线状菌和/或曲菌,絮凝剂是指聚丙烯酰胺。

<REC>

<申请号>=CN01105953.2

<名称>=污水治理河道底泥修复材料的制作工艺

<申请（专利权）人>=章永泰

<发明（设计）人>=章永泰

<申请日>=2001.04.12

<地址>=200031上海市复兴西路100号二楼

<摘要>=污水治理河道底泥修复材料的制作工艺为:①载

体基材经高温、酸化处理,高温控制在200～300℃隔绝空气的

条件下进行高温烘培2小时左右,采用浓度为1～10%盐酸、硫

酸等无机酸浸泡2～10小时,②把复合菌群接种在载体基材上,

在常温下培养3－5天,然后投入水中;或者先在河道中投加载体

基材,再把复合生物菌群加入水中,③最后投加高分子絮凝剂聚

丙烯酰胺溶液,其浓度控制在1～2mg/l,投加量与载体体积比在

0.8∶1～1∶1。

<REC>

<申请号>=CN01106167.7

<名称>=一种阳离子有机高分子凝结剂的新用途

<申请（专利权）人>=赵艳秋

<发明（设计）人>=赵艳秋

<申请日>=2001.02.19

<地址>=110316辽宁省新民市兴隆堡乡沈阳采油厂幼儿园

<摘要>=本发明涉及一种阳离子有机高分子絮凝剂的新

用途,它是这样实现的,把阳离子有机高分子絮凝剂(有的也译为

有机高分子凝结剂,主要有效化学成分为高分子量的阳离子聚

丙烯酰胺),用清水溶解稀释成粘液(固含量0.05－10%最佳),作

为含水原油预脱水的预脱剂时,可使含水原油的预脱水成本比

采用现场产品降低50%。作为用于含水原油化学脱水破乳剂的

协同复配药剂时,一般比采用现场产品降低3－49%。本发明新

颖,容易实现,可在含水原油的预脱水或化学脱水过程中推广应

用。

<REC>

<申请号>=CN01105970.2

<名称>=一种用软材料制备的培养器

<申请（专利权）人>=上海市中药研究所

<发明（设计）人>=芮和恺

<申请日>=2001.04.13

<地址>=200127上海市浦东新区东方路1271号

<摘要>=本发明涉及一种用软材料制备的培养器。所用

制备培养器的软材料包括聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙

烯(PP)、尼龙(nylon)、聚酯(polyester)等,可方便地通过焊接或

吹塑方法制成各种形状,克服了传统培养器易碎、价贵的缺点,

具有制备、灭菌简便,成本低廉及使用多种培养方式操作等特

点,特别适用于植物细胞等的中试和大规模培养,具有很好的

实用价值。

<REC>

<申请号>=CN01107630.5

<名称>=絮凝－生化一体化废水处理方法及设备

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=万金泉;马邕文;张勇

<申请日>=2001.03.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及废水处理技术,具体地指絮凝－生化

一体化废水处理方法及其所用设备。本发明对传统的沉淀设备

进行结构改造,无需将沉淀、生化处理分开。在待处理废水中加

入按废水总量计600～800ppm的硫酸铝和60～80ppm的阴离

子聚丙烯酰胺PAM作为絮凝剂。本设备占地面积小,易操作,

且停留时间短;本法处理废水工艺简单,处理时间短,SS、BOD、

COD的去除率比传统的两级法提高20～30%,均可达80%以

上。有极好的应用前景和经济、社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01107567.8

<名称>=字迹不溶于水耐光照的喷墨打印机用黑墨水及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=庄礼秋

<申请日>=2001.02.23

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及一种字迹不溶于水、耐光照的喷墨打

印机用黑墨水及其制备方法。该黑墨水按下列组分及其重量百

分比用量范围配料:60～70%的去离子水、5.5～12.5%的聚乙二

醇、3.0～10.0%的直接黑、2.0～10.0%的聚丙烯酸、0.5～2.5%

的烷基酚聚氧乙烯醚、0.5～2.0%的失水山梨醇三油酸酯、0.5～

1.5%的对苯二酚、0.5～1.5%的尿素、5.0～10.0%的氨水、经充

分搅拌,过滤后得产品。本黑墨水固化成膜迅速,字迹不被水溶

解,耐光照、耐热等,符合打印机各项参数要求。

<REC>

<申请号>=CN01107001.3

<名称>=高韧性聚丙烯纳米复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=傅强;张琴

<申请日>=2001.01.02

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种高韧性聚丙烯纳米复合材料的制备方法,其

特点是将硅酸盐或无机纳米粒子,在隋性气体保护下,于常温常

压下进行电子束辐照后,用胺类化合物接枝改性,接枝物用烷基

胺盐进行离子交换,然后将改性填料与马来酸酐接枝聚丙烯熔

融共混制得母料,以0.3～1.0%的改性填料稀释分散在聚丙烯中,

获得高韧性聚丙烯纳米复合材料,冲击强度较纯聚丙烯提高

3～4倍,该纳米复合材料可广泛用于汽车,电子电气和建筑行业,

有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01106914.7

<名称>=一种循环冷却水系统在线清洗的化学配方

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司巴陵分公司

<发明（设计）人>=唐先岳;段阳萍;汪光明;胡跃华;陈宏超

<申请日>=2001.02.28

<地址>=414000湖南省岳阳市南湖大道

<摘要>=本发明涉及一种循环冷却水系统在线清洗的化

学配方。其特点是:其组成含有杀菌剂TS－807,六偏磷酸钠,水

解聚马来酸酐,聚丙烯酸钠,辛烷基酚/聚氧乙烯醚,异丙醇,95%乙醇,蓝星L－826,硝酸HNO<SUB>3</SUB>(调pH用)。采用本发明,使装置在不停车的情况下,对系统进行在线清洗,清洗后提高换热器的换热效率,满足装置长周期安全经济运行。

<REC>

<申请号>=CN01107318.7

<名称>=变性聚丙烯酸钠

<申请（专利权）人>=黎原寿

<发明（设计）人>=黎原寿

<申请日>=2001.04.04

<地址>=610031四川省成都市沙湾路270号华恒大厦六楼14号成都鹏鑫公司

<摘要>=本发明涉及洗涤剂,特别是取代磷的助洗剂。旨在

解决已有助洗剂不能完全取代磷酸盐的问题。本变性聚丙烯酸

钠有按重量份计的下列成份:丙烯酸20－30、氢氧化钠或碳酸

钠2.6－3.9、乳化剂7－10、倍半硅酸钠40－50、引发剂2－5、

添加剂3－7。本变性聚丙烯酸钠具有优秀的钙交换能力和去污

能力,生物降解度高,对环境无污染,无毒、无害、无刺激,成本低,

经济实用等优点。是一种能完全取代磷酸盐的助洗剂。

<REC>

<申请号>=CN01108269.0

<名称>=一种纳米碳酸钙－聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团扬子石油化工有限责任公司

<发明（设计）人>=吴建国;任显诚;王贵恒;杨晓华;郭峰;刘军;张耘;洪小秋;白兰英

<申请日>=2001.02.28

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路

<摘要>=一种纳米CaCO<SUB>3</SUB>－聚丙烯复合材料,它主要由聚丙烯组成,其中含有0.25－30%(m/m)的纳米CaCO<SUB>3</SUB>。这种纳米CaCO<SUB>3</SUB>－聚丙烯复合材料的Izod缺口冲击强度是纯聚丙烯树脂的1－6倍,且拉伸强度、弯曲模量、硬度及热变形温度均较纯聚丙烯树脂有所提高,加工性能也得到改善。本发明公开了其制法。

<REC>

<申请号>=CN01108567.3

<名称>=全透明高温塑料瓶

<申请（专利权）人>=温世清

<发明（设计）人>=温世清

<申请日>=2001.06.20

<地址>=400054重庆市巴南区李家沱郭家岗33栋3单元1－2号

<摘要>=全透明高温塑料瓶，以聚丙烯PPm800E为基本

材料，加以热稳定剂、抗氧剂、环氧大豆油和增透剂混合形成，

各组成的重量百分比为：聚丙烯PPm800E 90－95％，抗氧剂1

－2％，热稳定剂1－3％，环氧大豆油1－3％，增透剂0.5

－1％。该塑料瓶具有耐高温、全透明，易制作，经济价廉的

优点，特别适用于食品包装。

<REC>

<申请号>=CN01110769.3

<名称>=一种硅酸盐外墙保温浆料及生产方法

<申请（专利权）人>=宋英辉

<发明（设计）人>=宋英辉;王英谦;孙维水;谢奇宇;王国彦;孙志盼

<申请日>=2001.04.20

<地址>=071051河北省保定市江城路56号棉麻公司

<摘要>=本发明提供这种硅酸盐外墙保温浆料，其组成

(重量%)包括：硅酸铝矿棉7－8%、岩棉3－5%、海泡石5－

8%、渗透剂T0.3－O0.5%、硅藻土7－8%、纤维素0.3－0.5%、

膨胀珍珠岩1.5－2.0%、水玻璃0.7－0.9%、聚丙烯酰胺0.1－

0.2%、固化剂0.5－0.8%、水余量。本发明具有良好的保温性

能、防水性能，还具有相当的强度，可直接粘贴瓷砖，有效地

解决了外墙外保温的节能和现场施工问题。

<REC>

<申请号>=CN01110748.0

<名称>=纳米高吸水材料

<申请（专利权）人>=保定市科瀚树脂有限公司

<发明（设计）人>=魏华;申世刚

<申请日>=2001.04.19

<地址>=071000河北省保定市联盟东路318号

<摘要>=本发明公开了新产品纳米高吸水材料,它是一

种聚丙烯酸或盐的纳米高吸水树脂。这种高吸水树脂无色、

透明、颗粒悬浮液,颗粒度为30－100纳米,它可代替或部分代

替照相明胶、改变卤化银晶型、降低灰雾度、提高感光胶片

的渗透性和感光性能,它用于纸张和织物的表面涂布处理可

防止静电、增加柔软性,涂在塑料薄膜上可增加耐磨性和透光

度,掺到涂料中可防止涂层裂变,涂在冰箱内表面可防潮、杀菌,

用于古书和文物的表面涂层可防止风化和霉烂。

<REC>

<申请号>=CN01111546.7

<名称>=嵌段共聚聚丙烯涂覆料

<申请（专利权）人>=辽宁华锦化工(集团)有限责任公司技术开发中心

<发明（设计）人>=付传玉;刘作军;张静涛;王洪涛;梁立宏;王洪波;杨好堂;阎冰

<申请日>=2001.03.15

<地址>=124021辽宁省盘锦市华锦化工(集团)技术中心任继炎转

<摘要>=本发明为嵌段共聚聚丙烯涂覆料,适用于塑料编织

袋内表面涂层、纸塑复合、薄膜复合等,涂覆料主要以丙烯和乙

烯为原料,这种涂覆料的特征是乙烯含量高,韧性、低温性能好,

使用寿命长,加工工艺简单,涂膜工艺稳定,加工温度低,节能。

<REC>

<申请号>=CN01112554.3

<名称>=制糖蒸发罐防垢剂,聚丙烯酸钠,氨基三甲叉膦酸制造方法

<申请（专利权）人>=张晓冬

<发明（设计）人>=张晓冬

<申请日>=2001.04.03

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市道外区迎新二道街6号

<摘要>=制糖蒸发罐防垢剂,聚丙烯酸钠,氨基三甲叉膦酸

制造方法。现有的制糖蒸发罐没有防垢剂,结垢速度非常快,蒸

发罐的热效率很低,并且刷罐废液的排放又会造成环境污染。制

糖蒸发罐防垢剂包括:聚丙烯酸钠,氨基三甲叉膦酸,所述的聚丙

烯酸钠与三甲叉膦酸的重量比为2－5∶0.5－1.5,上述的聚丙

烯酸钠的制造方法为:分别在三个反应釜内加入丙烯酸、水及过

硫酸胺,水及次亚磷酸钠,将前两个反应釜内的溶液同时往第三

个反应釜内滴加完毕后,加入液碱。氨基三甲叉膦酸的制造方法

为:将甲醛往加入碳酸氢铵的反应釜内滴加,然后加入三氯化磷,

进行加温、加热、冲蒸处理,然后降温冷却即可。本发明可用于

现有的制糖蒸发罐的防垢之用。

<REC>

<申请号>=CN01112681.7

<名称>=一种树脂阻燃气隙片及其制造方法

<申请（专利权）人>=戴洪英

<发明（设计）人>=戴洪英

<申请日>=2001.04.20

<地址>=200435上海市凉城路480弄11号402室

<摘要>=本发明涉及一种树脂阻燃气隙片及其制造方法,

其原料配方如下(重量份数):聚丙烯100、八溴醚0.02～0.2、三

氧化二锑0.01～0.1、工业蜡0.02～0.1、氧化锌0.002～0.01

其加工步骤为,先将除聚丙烯以外的原料加工成母料,然后与聚

丙烯混合并加工成型,得到树脂阻燃气隙片产品。与现有技术相

比,本发明具有加工容易、成本较低、耐高温、不易燃烧等优点。

<REC>

<申请号>=CN01113414.3

<名称>=一种刚性粒子增强、增韧聚丙烯材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=周晓东;戴干策;林群芳;孙斌;潘敏

<申请日>=2001.06.12

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=一种刚性粒子增强、增韧聚丙烯材料及其制备方

法。该材料采用具有柔性链的聚合物处理刚性粒子,通过柔性链

聚合物与已与刚性粒子形成牢固结合的偶联剂之间的接枝及

聚合物本身的交联使得柔性链聚合物与刚性粒子形成强相互

作用,从而在刚性粒子与聚丙烯基体之间引入了一层与两者均

有牢固结合的界面柔性层,并在基体中添功能化聚丙烯,进一步

提高了复合体系的界面粘结,获得一种强度、模量、韧性均衡增

加的聚丙烯复合材料。

<REC>

<申请号>=CN01118199.0

<名称>=塑料改性填料

<申请（专利权）人>=熊国栋

<发明（设计）人>=熊国栋

<申请日>=2001.05.22

<地址>=100035北京市西直门南大街16号北京科技大楼702室

<摘要>=本发明涉及一种利用价廉易购的碳酸钙、滑石粉

等粉体材料为原料,经特殊工艺加工而成。可广泛添加到各种塑

料制品中,如塑料农地膜、工业包装、一次性快餐具、塑料日用

品、塑料建材管道、塑料门窗等各种塑料制品中,替代10～50%

塑料,大大降低制品成本(该填料成本仅为塑料原料的1/4),改善制

品性能(如强度、耐热性、稳定性等)。若添加降解剂则可生产出

符合国家环保产业要求的全降解农地膜、包装制品、一次性快餐

具等。其主要由高、低压聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、PVC、

ABS、塑料助剂及改性材料加工而成。其生产设备投资少,见效

快,有利于现有企业转产或新办企业接产。

<REC>

<申请号>=CN01118315.2

<名称>=一种复合载体催化剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=孙文华;朱宁;胡友良;李子龙;李秀华

<申请日>=2001.05.23

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明公开了一种复合载体催化剂,以重量份计,

由以下组分和含量组成:100份聚丙烯接枝马来酸酐,10－1000份SiO<SUB>2</SUB>,10－1000份偶联剂,0－1600份甲基铝氧烷(MAO),10－2000份TiCl<SUB>4</SUB>。本发明还公开了其制备方法和其在烯烃聚合中的应用。本发明工艺简单,原料易得,成本较低,催化活性较高,可达到10<SUP>6</SUP>数量级(gPE·mol<SUP>－1</SUP>Ti·h<SUP>－1</SUP>·atm<SUP>－1</SUP>)。

<REC>

<申请号>=CN01118784.0

<名称>=一种弹性水泥防水材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京市城市建设工程研究院

<发明（设计）人>=董峰亮;李栋梁

<申请日>=2001.06.11

<地址>=100081北京市海淀区学院南路62号

<摘要>=一种弹性水泥防水材料及其制造方法，材料包括

有机组份和无机组份，有机组份有：交联型聚丙烯酸乳液70

－100份；乙烯一醋酸乙烯酯共聚乳液1－30份；聚乙烯醇类

乳液稳定改性剂5－10份；乙二醇1－5份；邻苯二甲酸类增

塑剂1－5份，有机硅消泡剂0.1－5份；所述的无机组份包括：

白水泥70－100份；无机填料20－40份；本发明提供的防水

材料具有优良的防水性能，弹性好，在低温下柔韧性好，可防

止面层龟裂，制造工艺简便，原料易得。

<REC>

<申请号>=CN01120247.5

<名称>=植酸的制作技术

<申请（专利权）人>=吴辉

<发明（设计）人>=吴辉

<申请日>=2001.07.12

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦301厅

<摘要>=本发明涉及一种利用米糠、玉米或麸皮为原料，

采用盐酸、氨水、聚丙烯酸、732阳离子交换树酯及活性炭而

制作植酸的技术。本发明涉及的制作方法是由米糠通过萃取、

过滤、沉降、中和而得植酸盐再溶解、离子交换、脱色和浓缩

最后得植酸溶液(70％)。

<REC>

<申请号>=CN01120444.3

<名称>=一种可替代ABS树脂的改性聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=何顺伦

<发明（设计）人>=何顺伦

<申请日>=2001.07.13

<地址>=100102北京市朝阳区望京南湖东园105号楼1607室

<摘要>=本发明公开了一种改性聚丙烯，其组成为(重量

计)：聚丙烯100份，纳米级蒙脱土3－8份，自制苯甲酸钡0.5

－1份，POE、苯乙烯和α－丁烯的共聚物5－10份。经改性

的聚丙烯组合物具有制品稳定性好，模塑收缩率低、光洁度好、

冲击强度高等特点，能替代工程塑料ABS树脂在工业中的应

用。

<REC>

<申请号>=CN01121781.2

<名称>=水相悬浮法制造氯化聚丙烯的工业化生产方法及产品

<申请（专利权）人>=汪立波

<发明（设计）人>=汪立波

<申请日>=2001.07.08

<地址>=315512浙江省奉化市溪口镇后葛村奉化市裕隆化工新材料有限公司

<摘要>=本发明涉及高分子化工领域。是一种用水相悬浮

法制造氯化聚丙烯的工业化生产方法及产品。其特征是包括对

投放到同一反应釜，含有乳化促进剂、分散隔离剂、激活引发

剂的水溶液中呈悬浮状态的等规或无规聚丙烯，通入氯气进行

氯化反应的工业化生产过程，及经注塑造粒后制得含氯量为15

－70％的氯化聚丙烯成品。该方法完全摆脱在试管、烧瓶等实

验中尚可进行，但在规模化生产中难以实现的现象。具有反应

时间短，便于操作，对环境无污染，成本较低的特性。是一种

用于阻燃剂、防腐涂料、氯化橡胶代用品、油墨、粘合剂以及

吹制薄膜添加剂等行业的原料。

<REC>

<申请号>=CN01124036.9

<名称>=远红外辐射低温电热印刷油墨

<申请（专利权）人>=太原市凯博尔科技开发有限公司

<发明（设计）人>=刘成岑;施凯;赵解放;李庆新;崔明明

<申请日>=2001.08.09

<地址>=030009山西省太原市解放北路北仓巷5号

<摘要>=本发明涉及一种远红外辐射低温电热印刷油墨,

其组分和含量如下:树脂粘接料100份,碳黑10－20份,石墨10

－30份,银粉1－5份,气相二氧化硅0.5－3份,三盐基硫酸铅0.1

－2份,锑白粉0.1－2份,混合剂20－100份。制备工艺与现有

油墨相同。其中树脂粘接料的组分含量(重量)如下:过氯乙烯树

脂5－15%,氯化聚丙烯5－10%,混合溶剂60－80%,丙烯酸脂5

－15%,引发剂0.01－0.2%。混合溶剂的配比为:环已酮∶醋酸

丁脂∶乳酸乙脂=5∶3∶2;丙烯酸酯的配比为:甲基丙烯酸丁

酯∶甲基丙烯酸甲酯=6∶4。该产品赋于电热膜良好的电性能

和热性能,如稳定的电阻性、稳定的输出功率,可适应中国日益

发展的电热膜市场。

<REC>

<申请号>=CN01125407.6

<名称>=生产粉末涂料的方法、粉末涂料及随角异色效应颜料的用途

<申请（专利权）人>=默克专利股份有限公司

<发明（设计）人>=T·威特

<申请日>=2001.07.19

<地址>=联邦德国达姆施塔特

<摘要>=本发明涉及一种制备粉末涂料的方法,其中一种

包含粘合剂、颜料以及合适的话还有填料、添加剂和交联剂的

混合物被挤出然后被研磨。该混合物中的颜料成分至少部分地

包含涂有低分子量聚乙烯或聚丙烯的经表面改性的随角异色

效应颜料。本发明还涉及用这种方法制备的粉末涂料以及将涂

有低分子量聚乙烯或聚丙烯的随角异色效应颜料用来制备粉

末涂料的用途。

<REC>

<申请号>=CN01126796.8

<名称>=多孔纤维水泥基质保温砂浆及其制造方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=王依民;倪建华;潘湘庆;邹黎明

<申请日>=2001.09.18

<地址>=200051上海市长宁区延安西路1882号

<摘要>=一种多孔纤维水泥基质保温砂浆及其制造方法,

其特征在于制造工艺中水泥∶砂为20～40%∶70～50%,多孔纤维为0.5～1.5Kg/m<SUP>3</SUP>,其余为水。它属于建筑材料领域。多孔纤维采用四～九孔纤维,多孔纤维可以是聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维,这种多孔纤维水泥基质保温砂浆在施工中易于控制其平整度,是适用于建筑物的外墙、内墙的良好水泥基质保温材料。

<REC>

<申请号>=CN01126966.9

<名称>=无卤阻燃型聚烯烃粒料的制备

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=杨金海;张勇;张隐西;王艳丽;黄华;彭宗林;朱松;金江键

<申请日>=2001.10.08

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明涉及无卤阻燃型聚烯烃粒料的制备。该粒

料采用在聚乙烯或聚丙烯加入经表面处理剂处理的阻燃剂氢

氧化铝或氢氧化镁,及力学性能改性剂硅油制成。采用本方法制

得的粒料,除具有良好的阻燃性能外,还具有良好的韧性,断裂伸

大于200%。因此,该粒料特别适合于在电线电缆、室内装满、

汽车等对阻燃性能有严格要求的领域使用。

<REC>

<申请号>=CN01127601.0

<名称>=一种反复使用的抗旱凝固水及其制备方法

<申请（专利权）人>=珠海中卓集团有限公司

<发明（设计）人>=海波;赵跃;姚仕顺

<申请日>=2001.07.09

<地址>=519015广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心901室

<摘要>=本发明公开了一种反复使用的抗旱凝固水及其

制备方法。所述的抗旱凝固水含重量百分比为0.1—5%的聚丙

烯酸盐,0.1—5%羧甲基纤维素,90—98%洁净水。其制备方法为:

将聚丙烯酸盐类、羧甲基纤维素按重量比例混合,加少量水让其

湿透后,不断搅拌,并慢慢加水到成透明凝胶状,静置一小时,加

少许降粘剂搅拌均匀,进行瓶子密封分装。其解决植物在干旱条

件下的用水,下雨时又能反复吸水。

<REC>

<申请号>=CN01127706.8

<名称>=聚丙烯多功能母粒及其应用

<申请（专利权）人>=林志锋

<发明（设计）人>=林志锋

<申请日>=2001.08.01

<地址>=519020广东省珠海市拱北北岭花园B－215

<摘要>=一种聚丙烯多功能母粒，以聚丙烯、树脂、改性

剂、矿土为主要原料，助剂、色粉为辅料，混合后经双螺杆挤

出机挤出而成。本发明能提高聚丙烯的耐热性和光泽性，增加

聚丙烯的刚性及冲击强度，使聚丙烯的阻燃性得到提高，降低

原材料成本，提高产品档次，节能环保，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN01127241.4

<名称>=APP钢质管道防腐涂料

<申请（专利权）人>=徐州市光华涂料工业有限公司

<发明（设计）人>=孙兴德

<申请日>=2001.09.20

<地址>=221006江苏省徐州市九里山民航站东

<摘要>=本发明公开了一种钢质管道防腐涂料及制备方

法，该防腐涂料含有溶剂、成膜树脂、增粘增稠剂、填料、颜

料和增塑剂。其中成膜树脂中的主要成份是聚苯乙烯、高氯化

聚乙烯、芳烃石油树脂、石油沥青；溶剂为粗苯或二甲苯；增

粘增稠剂为无规聚丙烯(APP)、氯丁橡胶、丁苯橡胶。本发明

具有可带锈作业，涂膜柔而坚韧，耐酸、碱，耐海水，施工方

便的优点。

<REC>

<申请号>=CN01126719.4

<名称>=电子胶及其生产工艺

<申请（专利权）人>=王延安;梁荣基

<发明（设计）人>=王延安;梁荣基

<申请日>=2001.09.11

<地址>=200030上海市虹桥路313号304室

<摘要>=一种电子胶，由基础树脂、固化剂、阻燃剂、填

充剂和助剂组成，其中基础树脂采用改性聚丙烯醇复合物，固

化剂采用改性聚硫醇脲复合物，阻燃剂采用十溴化合物，填充

剂采用活性二氧化硅，助剂主要包括偶联剂、消泡剂、流平剂、

锌粉、色料。其生产工艺流程为：1基础树脂合成，2固化剂

制备，3电子胶复配。本发明的电子胶，用于电子元件厂、整

机厂、计算机房、实验室、医院等，具有无尘、无缝、无菌、

防静电、耐冲击等优点；用于电子元器件的生产、装配，具有

耐压高、散热好、阻燃性佳、耐温高、不逆变等优点，是一种

高性能的化工产品。

<REC>

<申请号>=CN01127596.0

<名称>=一种聚丙烯丝束成型胶粘剂

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院

<发明（设计）人>=崔文艳

<申请日>=2001.11.05

<地址>=100029北京市惠新里东街甲6号

<摘要>=一种聚丙烯丝束成型用的胶粘剂，其特征在于它

由三元乙丙胶或二元乙丙胶或乙烯·聚醋酸乙烯、石油树脂、

溶剂油和润滑油所组成，各组份的重量百分数分别为1－3.5、

10－18、75－90和1－6。本发明的胶粘剂无色，透明，粘结

力好，适于在－40－50℃的范围储存操作，生产出来的滤棒质

量稳定，硬度好，切口平齐，无缩头，干燥快，有弹性，外观

色泽洁白，并且成本低，无毒，无味，口感也好。

<REC>

<申请号>=CN01129201.6

<名称>=自乳化高固含量聚丙烯酸酯水乳液及其制备方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=张邦华;唐广粮;宋谋道;郭天瑛;郝广杰;张育英

<申请日>=2001.06.14

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明涉及印刷和涂料使用的自乳化高固含量

聚丙烯酸酯水乳液的制备。它的组成及重量(份数)配比为:水70

－100,甲基丙烯酸甲酯30－70,丙烯酸酯30－60,丙烯酸2－5,

引发剂0.1－0.6。在引发剂和自乳化共聚单体的存在下,在70

－95℃进行乳液聚合反应,所得自乳化水乳液固含量高、表面洁

净、分散均匀和稳定性高,无溶剂对环境的任何污染。其综合性

能优于常规的有皂水乳液,在印刷行业、高档室内外装饰和汽车

等领域具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01128331.9

<名称>=用于生产一次性医用器械的可光降解材料

<申请（专利权）人>=曾向东;许先敏

<发明（设计）人>=曾向东;许先敏

<申请日>=2001.08.09

<地址>=430015湖北省武汉市汉口胜利街333号楼下

<摘要>=本发明涉及一种用于生产一次性医用器械的光

降解材料,其主要成分为聚丙烯和复合变色剂,复合变色剂由光

引发剂和光敏剂组成,其中光引发剂为枸橼酸铁(FeC<SUB>6</SUB>H<SUB>5</SUB>O<SUB>7</SUB>)、戊二酮铁(FeC<SUB>5</SUB>H<SUB>8</SUB>O<SUB>2</SUB>),光敏剂为六氯丙酮(Cl<SUB>6</SUB>C<SUB>3</SUB>O)、苯乙酮(C<SUB>8</SUB>H<SUB>8</SUB>O),本发明不仅在生产和使用过程中无毒、无污染,而且在紫外灯的照射下可迅速变色,它能防止使用后的一次性医用器械重复使用,并能在自然界中45－75天内脆化为粉末,它无毒、无污染,是现行一次性医用器械生产材料的理想替代物。

<REC>

<申请号>=CN01128575.3

<名称>=聚烯烃用无卤膨胀型阻燃剂组合物

<申请（专利权）人>=巴陵石化岳阳石油化工总厂

<发明（设计）人>=彭治汉;毛顺利;何思列;彭小平;李曙红;邢志军;赫炜;熊炳仕

<申请日>=2001.08.28

<地址>=414014湖南省岳阳市

<摘要>=本发明公开了一种聚烯烃用膨胀型无卤阻燃剂

组合物,其组成为:(1)18%(wt)～54%(wt)的季戊四醇磷酸

酯;(2)40%(wt)～80%(wt)的三聚氰胺聚磷酸盐;(3)0.1%(wt)～

5%(wt)的硬脂酸或硬脂酸锌;(4)0.1%(wt)～5%(wt)的偶联

剂;(5)0.1%(wt)～5%(wt)的填料。该组合物用于阻燃聚丙烯粉料

或粒料,添加量28%(wt)时,阻燃等级达到UL94V－0,且能满足

阻燃聚丙烯加工要求;用于阻燃聚乙烯,添加量为30%(wt)时,阻

燃等级达到UL94V－0,且能满足阻燃聚乙烯加工要求。

<REC>

<申请号>=CN01129191.5

<名称>=弹塑共混防老化改性沥青防水卷材

<申请（专利权）人>=重庆市新型防水材料有限公司

<发明（设计）人>=何圣传;梅高原;杨良明;米玛次仁

<申请日>=2001.12.12

<地址>=402160重庆市永川市环北东路288号

<摘要>=弹塑共混防老化改性沥青防水卷材(简称SA卷

材),在沥青原料配方中,加入4－15%的热塑性弹性体聚苯乙烯

－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物(SBS)和3－12%的无规聚丙烯

(APP),加入1－8%的光屏蔽剂、0.05－3%的防老剂、0.05－3%

的光稳定剂、0.05－3%的紫外线吸收剂。本防水卷材既具耐低

温性能,又具耐高温性能,而且还具有优良的耐紫外线老化性

能。

<REC>

<申请号>=CN01129098.6

<名称>=一种电沉积平整光亮金属的复合添加剂的生产和使用方法

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=李坚;王达健;朱祖泽;王胜林;何蔼平;陈雯;朱云

<申请日>=2001.11.19

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=一种电沉积平整光亮金属的复合添加剂的生产

和使用方法,其由聚丙烯酰胺、硼酸盐、烷基含硫酸盐组成。先

将烷基含硫酸盐配制成15～35%百分浓度的水溶液,再加入其

他一种或两种,即得到该复合添加剂。其与明胶和硫脲配合使用,

控制其在电解液中的浓度为2～10mg/L,可获得平整、光亮的阴

极沉积金属,并有效的减少了树枝状结晶在阴极上的生长,具有

原料廉价,来源可靠,不污染环境等优点,有直接的工业运用价

值。

<REC>

<申请号>=CN01127925.7

<名称>=淀粉接枝聚丙烯酸盐超强吸水剂的生产方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨师范大学

<发明（设计）人>=张业茂;高颖;王刚;侯守福

<申请日>=2001.07.10

<地址>=150000黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路50号哈尔滨师范大学化学系

<摘要>=本发明涉及一种淀粉接枝聚丙烯酸盐超强吸水

剂的生产方法，采用薄层、快速的聚合干燥一体化工艺，所得

产品质量可控制吸水倍率为500、1000、1500等不同等级。技

术方案：以碱中和丙烯酸，加淀粉稠化，加入自由基聚合引发

剂，将料液注入聚合干燥反应器的金属或合金的平板上，120

－145℃聚合干燥25－35分钟，所得薄片厚度为0.1－0.5mm，

粉碎得产品。

<REC>

<申请号>=CN01130787.0

<名称>=用紫外光表面接枝法制备柔性高吸水性材料的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=张乐;谢续明;张建;王晓工

<申请日>=2001.08.24

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用紫外光表面接枝法制备柔性

高吸水性材料的方法,首先将聚丙烯膜等用有机溶剂浸洗,晾干

至恒重,放入反应器内,将配好的光敏剂溶液加在聚丙烯膜上,反

应器密闭,通入氮气并用紫外光辐射接枝,用有机溶剂抽提反应

完的聚丙烯膜;在丙烯酸中加入去离子水,用氢氧化钠部分中和,

加入丙烯酰胺,再加入光敏剂,然后取出反应完的聚丙烯膜上,用

紫外光辐射接枝,即得到高吸水性材料。利用本发明的方法制备

的高吸水性材料,吸水性膜薄而柔韧,吸水后树脂不剥离、不团

聚。制备过程中,辐射在常温下进行,反应时间短,反应条件简便

易行。

<REC>

<申请号>=CN01131115.0

<名称>=一种氟橡胶改性的聚丙烯酸酯乳液的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=唐黎明;张侃;潘志存;刘德山

<申请日>=2001.08.31

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种氟橡胶改性的聚丙烯酸酯乳液

的制备方法,首先制备甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸

组成的单体混合物,将氟橡胶溶解在上述单体的混合物中,再

将助乳化剂溶解于上述混合物中,组成油相备用;将非离子乳

化剂和阴离子乳化剂溶解在水中,组成水相,将油相和水相混

合,高速搅拌,成为细乳液;在细乳液中加入引发剂,在氮气保护

下,再加入细乳液、去离子水和引发剂,再将加有引发剂的细乳

液滴加到容器中,最后再加入引发剂,调pH值,即得氟橡胶改

性的聚丙烯酸酯乳液。本发明由于和基材的粘结力好,成膜后

漆膜的表面性能好,且无污染。因此可以在要求耐污染,耐热性,

耐水性,耐药品和不粘性的领域用于基材的表面改性。

<REC>

<申请号>=CN01131112.6

<名称>=一种聚偏氟乙烯改性聚丙烯酸酯乳液的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=唐黎明;张侃;潘志存;刘德山

<申请日>=2001.08.31

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种聚偏氟乙烯改性聚丙烯酸酯乳

液的制备方法,首先制备甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和丙烯

酸组成的单体混合物,将聚偏氟乙烯溶解在上述单体混合物

中,然后将助乳化剂溶解于上述混合物中,组成油相备用;将非

离子乳化剂和阴离子乳化剂溶解在水中,组成水相,然后,将油

相和水相混合后高速搅拌,成为细乳液,在氮气保护下,向容器

中加入上述细乳液和引发剂,反应一段时间后降至室温,调节

pH值,即得聚偏氟乙烯改性的聚丙烯酸酯乳液。本发明由于

和基材的粘结力好,成膜后胶膜的表面性能好,且无污染。可以

在要求耐污染、耐热性、耐水性、耐药品和不粘性的领域用

于基材的表面改性。如用于建筑外墙、纺织、皮革制品的耐

水、耐油剂等领域。

<REC>

<申请号>=CN01129731.X

<名称>=水乳型纳米纸塑粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=陈旭东;许家瑞;章明秋

<申请日>=2001.09.30

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明提供一种乳液型纸塑粘合剂及其制备方

法。本粘合剂的成分组成(重量百分比)为:乳液基料40—70,乳

液增粘剂25—50,纳米无机粉末材料5—15;乳液基料的组成(重

量比)为:丙烯酸丁酯25—60,醋酸乙烯酯20—50,丙烯酸0—10,

丙烯酸羟丙酯5—15,PVA2—8,过硫酸铵0.8—3.2,乳化剂OP—

10 0.3—3、十二烷基硫酸钠0.3—3,水80—207。本粘合剂无毒,

具有优异的低温性能、耐热性、粘附性、耐水性、初粘性、干

燥性能,解决了现有水乳型纸塑粘合剂初粘性差、干燥时间长、

耐高温性能差等问题,可用于聚丙烯、聚酯膜、聚氯乙烯等与纸

质印刷品,包括彩色包装盒、手挽袋、文具及工艺品等的粘合。

<REC>

<申请号>=CN01129834.0

<名称>=水处理弹性亲水性塑料填料制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=汪晓军;胡勇有;唐一

<申请日>=2001.10.31

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是水处理弹性亲水性塑料填料制备方法,

属高分子材料合金加工制备技术。它是在塑料中混入水溶性高

分子材料,改善材料表面亲水性能,制造具有亲水性表面的塑料

材料用于制作水处理弹性填料,具体制备方法:(1)按一定百分比

称取常用塑料颗粒PP、PE、PVC或它们的混合物,水溶性高分

子材料粉末——聚乙烯醇,聚丙烯酰胺或它们的混合物;无机粉

末——石粉,二氧化钛粉末,二氧化硅粉末等,并在混合器中混

匀;(2)把上述混合物在注塑机中制成颗粒;(3)用上述制作的颗

粒料,在注塑机中,按填料不同规格要求,注塑成所需的有亲水表

面的水和废水处理用填料。本发明方法简单、易生产制作,产品

表面粗糙有利于微生物挂膜,能改善填料表面亲水性能,可大大

提高水处理系统中微生物挂膜速度和强度,便于生物膜法水处

理系统的启动调试,提高处理可靠性。

<REC>

<申请号>=CN01129713.1

<名称>=水乳液纸塑粘合剂

<申请（专利权）人>=佛山市鹏程贸易有限公司

<发明（设计）人>=张文斌;周文鹏

<申请日>=2001.09.30

<地址>=528000广东省佛山市汾江南路162号创业大厦1808室

<摘要>=本发明涉及一种水乳液纸塑粘合剂,适合于纸张

与塑料薄膜的粘合。其特点是:它是由玻璃化温度为－20℃～0

℃的聚丙烯酸酯乳液,玻璃化温度为10℃－30℃的醋酸乙烯－

丙烯酸酯共聚乳液和聚乙烯醇缩甲醛胶按一定比例共混配制

而成。与已有的技术相比,具有不含有机溶剂,无毒无污染,对纸

张和塑料都有很好的粘合强度,使用方便,成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN01130432.4

<名称>=聚丙烯装置尾气丙烯干法回收与利用

<申请（专利权）人>=大庆市太福化工有限公司

<发明（设计）人>=董京拴

<申请日>=2001.11.15

<地址>=163713黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇

<摘要>=本发明属于化工环保节能技术领域，它是一种聚

丙烯装置尾气丙烯回收与利用技术，其特征在于：1.用高效多

管旋风分离器、无油润滑丙烯循环压缩机、丙烯冷凝器直接回

收聚合釜中0.8～1.5MPa没有反应的气相丙烯用于聚丙烯生

产。2.增加去活出料罐，使之取代闪蒸釜的净化、置换、去活、

出料包装工序，因而从闪蒸釜制得仅含微量氧、氮杂质的低压

回收丙烯；用缓冲罐组取代气柜，因而避免回收丙烯中含水；

采用调节阀或变频调速技术控制缓冲罐组压力；回收丙烯可达

GB7716－98工业丙烯标准，与新鲜丙烯掺混后用高效催化剂

生产聚丙烯。该工艺投资较少，占地空间小，简单实用，有利

环保，可节约大量资源与能源，如在间歇液相本体法聚丙烯生

产装置中使用本工艺更能显示出它的突出优点。

<REC>

<申请号>=CN01130947.4

<名称>=(有机硅)石油井防堵疏导液及生产方法

<申请（专利权）人>=徐虎林

<发明（设计）人>=徐虎林

<申请日>=2001.08.28

<地址>=100054北京市菜户营桥东街甲88号鹏润家园文苑2A101

<摘要>=本发明属于石油化工领域，通过有机硅强氧化

性，渗透性，分解蜡纸物，在金属管表面形成保护膜，同时将

硫化铁氧化成硫化氢，及氧化掉聚丙烯酰胺等有机物。并杀灭

产生硫化物细菌，提高原油井注水量和产量，并在精炼油中提

高油品，降低炼油成本。本发明工艺简单，质量可靠，是石油

化工领域高科技环保产品。

<REC>

<申请号>=CN01131334.X

<名称>=多功能聚丙烯酸/盐类长效保水材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=任天瑞

<申请日>=2001.09.24

<地址>=100080北京市中关村北二条一号

<摘要>=本发明涉及一种多功能聚丙烯酸/盐类长效保水

材料的制备方法，该制备方法是由部分中和的丙烯酸和丙烯酰

胺在交联剂的存在下通过水溶液共聚制成的高吸水性树脂，同

时在材料中加入了能够提高作物抗干旱、抗盐碱作用的RAD

与杀菌剂。该制备方法1：新颖的工艺路线；2、将物理保水与

提高植物自身的抗旱能力有机地结合起来；3、加入了杀菌剂；

4、所制得的保水材料具有多种生物功能。

<REC>

<申请号>=CN01131367.6

<名称>=不含蜂蜡的防开裂药丸密封用蜡组合物

<申请（专利权）人>=北京石油化工学院材料与化工学院

<发明（设计）人>=赵天波;李凤艳

<申请日>=2001.09.30

<地址>=102600北京市大兴区北京石油化工学院材料与化工学院

<摘要>=本发明涉及一种防开裂的药丸密封用蜡，它含有

30－95％石蜡，0.5－25％聚乙烯蜡，0.5－35％微晶蜡，1

－45％乙烯－醋酸乙烯共聚物和0.2－25％聚乙烯；还可任选

含有0.1－25％聚丙烯蜡，0.1－15％氧化聚乙烯蜡，0.1－15％

聚苯乙烯蜡以及0.01－10％纳米级SiO<SUB>2</SUB>或Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>；以及少量其它添加剂。本发明蜡组合物具有优良的柔韧性和/或抗冲击性和/或较高的熔点，适合于在不同条件下用作药丸密封用蜡，还可用作其它用途如制备防水用品，制作有一定机械强度的用品如模具、塑件、装饰品等，用于涂布制作耐温盛水容器等、以及用于电气绝缘蜡等。

<REC>

<申请号>=CN01133348.0

<名称>=聚丙烯共混物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=唐涛;赵忠夫;黄葆同

<申请日>=2001.10.26

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于聚丙烯共混物/蒙脱土纳米复合材料

及其制备方法。这类聚丙烯共混物/蒙脱土纳米复合材料由等规

聚丙烯、聚合物P、增容剂、有机化蒙脱土和功能性防老剂组

成。聚合物P是可加工温度在160－220℃范围内的极性聚合物,

如尼龙11、尼龙12、热塑性聚氨酯,此外还包括聚苯乙烯。其

制备方法是将蒙脱土经过阳离子交换反应后,再与聚合物P进

行熔融插层,并借助马来酸酐化聚丙烯增容聚合物P/有机化蒙

脱土插层复合物和等规聚丙烯。本发明的纳米复合材料不仅具

有蒙脱土均匀分散在聚合物基质中的结构,而且力学性能相对

于纯聚合物有明显提高。

<REC>

<申请号>=CN01132320.5

<名称>=一种增韧聚合物复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江工业大学;宁波信高塑化有限公司

<发明（设计）人>=王旭;黄锐;陈海涛;范友水

<申请日>=2001.11.29

<地址>=310014浙江省杭州市朝晖六区浙江工业大学内

<摘要>=本发明涉及一种增韧聚合物复合材料及其制备

方法。材料中无机纳米粒子及其团聚体被弹性体包裹，形成一

种类似沙袋的结构，利用这种结构增韧聚合物。用该方法制备

的增韧聚合物具有韧性好、加工流动性好、生产工艺简单等优

点。该方法可用于增韧聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯等准韧性材

料。

<REC>

<申请号>=CN01134029.0

<名称>=聚苯胺－聚丙烯酸水凝胶的制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=赵炯心;张幼维;陶勇;吴承训;张斌

<申请日>=2001.10.08

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=一种聚苯胺－聚丙烯酸水凝胶的制备方法，包括

如下步骤：将丙烯酸类聚合物的水溶液、碱的水溶液混合，再

将苯胺加入，再把氧化剂的水溶液加入，反应后可得到块状的

聚苯胺－聚丙烯酸水凝胶。它是采用非化学键接的方法，制备

简便，且其产物为块状，在水中浸泡就可以去除其所含的杂质，

因而该水凝胶的纯化非常容易，具有较高的电导率。由本方法

制备的聚苯胺水凝胶中的聚苯胺已由丙烯酸类水凝胶进行了

掺杂，因此具有自掺杂的特点。

<REC>

<申请号>=CN01134399.0

<名称>=一种透明聚丙烯的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李春成;王辉;李贞宜

<申请日>=2001.11.02

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=一种透明聚丙烯的制备方法是将松香型聚丙烯

成核透明剂与熔融指数为0.01～100g/10min低密度聚乙烯或线

性低密度聚乙烯和均聚丙烯按重量比0.1～1∶0.5～20∶100在

100℃～240℃熔融共混制得，所使用的松香型聚丙烯成核透明

剂是由脱氢枞酸或含有脱氢枞酸的松香基树脂酸及其碱金属

盐的分子晶体。该制备透明聚丙烯的方法具有工艺简单，成本

较低，聚丙烯透明性和力学强度高，无气味等优点。

<REC>

<申请号>=CN01134354.0

<名称>=从植物外壳中提取植酸的制作技术

<申请（专利权）人>=赵明阳

<发明（设计）人>=赵明阳

<申请日>=2001.11.01

<地址>=650041云南省昆明市东风东路120号省化工研究院综合楼三楼清华同创公司

<摘要>=本发明涉及一种利用米糠、玉米或麸皮为原料，

采用盐酸、氨水、聚丙烯酸、732阳离子交换树酯及活性炭而

制作植酸的技术。本发明涉及的制作方法是：由米糠通过萃取、

过滤、沉降、中和得到植酸盐，再经过溶解和离子交换、脱色、

浓缩，最后得到植酸溶液(70％)。

<REC>

<申请号>=CN01135210.8

<名称>=柴油降凝剂

<申请（专利权）人>=张成如

<发明（设计）人>=张成如

<申请日>=2001.12.03

<地址>=250100山东省济南市七里河北段1号11号楼

<摘要>=一种柴油降凝剂,是目前国内外柴油生产中需用

的一种燃料添加剂。它的主要成分是丙烯酸C<SUB>18</SUB>醇酯－马来酸酐共聚物、聚丙烯酸高级醇酯,通过复配混合而成,可以利用它生产－5号、－10号、－20号、－35号等低标号柴油。它对增产柴油、节省煤油、提高炼厂生产灵活性与经济效益、改善柴油低温流动性能有明显效果。生产工艺简单,质量可靠。

<REC>

<申请号>=CN01136627.3

<名称>=一种疏水化水溶性聚合物增粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=张健;张乐;谢续明

<申请日>=2001.10.23

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=一种水溶性聚合物增粘剂的制备方法,属于高分

子材料技术领域。该方法以四氢呋喃为溶剂,加入十二胺与3－

氯丙烯或3－溴丙稀,反应后用氢氧化钠水溶液中和,分离得到

烯丙基十二烷基仲胺;在所得产品中加入3－氯丙烯或3－溴丙

稀,反应后用氢氧化钠中和,分离后加入阻聚剂,干燥后制得二烯

丙基十二胺。接着配制羧甲基纤维素溶液,加入过硫酸盐及四甲

基乙二胺,滴加丙烯酰胺和二烯丙基十二胺的混合溶液,反应后

萃取、烘干即得到疏水化水溶性聚合物增粘剂。该增粘剂集疏

水改性的丙烯酰胺和聚丙烯酸以及羧甲基纤维素的优良性能

于一体,并具备两性离子聚合物的特性,因此不仅具有良好的水

溶性,同时具有良好的耐盐、耐温和抗剪切增粘性能。

<REC>

<申请号>=CN01136601.X

<名称>=从米糠和麸皮中提取植酸的制作技术

<申请（专利权）人>=李安平

<发明（设计）人>=李安平

<申请日>=2001.10.22

<地址>=550002贵州省贵阳市青云路58号

<摘要>=本发明涉及一种利用米糠、玉米或麸皮为原料，

采用盐酸、氨水、聚丙烯酸、732阳离子交换树酯及活性炭而

制作植酸的技术。本发明涉及的制作方法是：由米糠通过萃取、

过滤、沉降、中和得到植酸盐、再经过溶解和离子交换、脱色、

浓缩、最后得到植酸溶液(70％)。

<REC>

<申请号>=CN01139040.9

<名称>=可发黄橙光的聚丙烯荧光复合材料制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=戚嵘嵘;周持兴

<申请日>=2001.12.04

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种可发黄橙光的聚丙烯荧光复合材料制备方法,

先将无机纳米材料与分散剂、相容剂及少量聚丙烯制成发光母料,

再将母料与聚丙烯复合,使热塑性聚丙烯具有荧光性能,并通过选

用无机硫化锌纳米材料来控制聚丙烯的发光波长,使聚丙烯在紫

外光的照射下发出黄橙光,使聚丙烯功能化。本发明工艺简单,制

得的聚丙烯无机纳米荧光复合材料,可作为聚合物荧光材料或荧

光标识材料使用,并可采用塑料加工工艺成膜或制成制品,不需使

用溶剂,对环境污染小,有着良好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01139070.0

<名称>=增进结合续效高分子粘合剂及其配制工艺和用途

<申请（专利权）人>=上海合众联城科技有限公司

<发明（设计）人>=钟国敏

<申请日>=2001.12.06

<地址>=200120上海市浦东陆家嘴东路161号3201室

<摘要>=本发明涉及一种粘合剂及其配制工艺,特别涉及

一种增进结合续效高分子粘合剂及其配制工艺和用途。本发明

解决已有的作为涂层料底胶的粘合剂与基材粘接强度不够的

缺陷,本发明的技术解决方案是:增进结合续效高分子粘合剂,由

合成树脂和稀释剂组成,其特征是:以总量100份计,其重量配比

是:合成树脂A 44份,合成树脂B 22份,合成树脂C 3.2份,稀释

剂乙酸乙酯15.4份,稀释剂乙酸丙酯15.4份。合成树脂A由盐

素化聚丙烯树脂、甲苯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、丁酮、异丙醇

组成,合成树脂B由聚酯树脂、甲苯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、

丁酮、异丙醇组成,合成树脂C由异氰化合物、醋酸乙酯组成。

本发明配制工艺简单,混合搅拌均匀即可使用,本发明可用作任

何基材与表面涂层料的底胶,可长期保持密着坚牢度,增加产品

的寿命。

<REC>

<申请号>=CN01138899.4

<名称>=一种消菌洗涤剂

<申请（专利权）人>=马国臣

<发明（设计）人>=马国臣

<申请日>=2001.12.21

<地址>=152200黑龙江省缓棱县新曙光乡东升村四组

<摘要>=一种消菌洗涤剂,它涉及一种洗涤用品。它包含以

下重量百分比的原料:醇醚硫酸钠12－18、直链烷基苯磺酸4

－7、脂肪酸二乙醇胺4－6、脂肪酸聚氧乙烯醚0.2－0.6、氢

氧化钠8－12、去离子水55－69、增溶剂0.05－0.2、复合酶0

－0.4、增白剂0－0.3、氯化钠0.5－2、聚丙烯酰胺0.04－0.15、

消泡剂0－0.015、硫酸钠0.2－0.5、防腐剂TCC0.2－0.5。本

发明的洗涤剂是透明型液体高稠度线性结构,在配方中无磷。其

低含量的表面活动剂使去污性能较高。本发明的洗涤剂的杀菌

性强,不刺激皮肤,使用方便,不污染环境、抗硬水性能强。

<REC>

<申请号>=CN01141013.2

<名称>=改性聚丙烯、制备改性聚丙烯的方法、改性聚丙烯组合物和发泡产品

<申请（专利权）人>=株式会社宏大化纤

<发明（设计）人>=是久金造;秋山直也;桥本干夫;胁田阳一

<申请日>=2001.08.10

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种改性聚丙烯具有熔体流动速率为0.1－10克

/10分钟,熔体张力为3－20克,和用沸腾的对二甲苯萃取法测定

时胶凝部分为0.01－25重量%。改性聚丙烯、制备改性聚丙烯

的方法、和含有改性聚丙烯的改性聚丙烯组合物能够制备具有

极好的发泡性能和食品卫生特性的发泡产品。由改性聚丙烯或

改性聚丙烯组合物获得的发泡产品重量轻、刚性高和耐化学性

和食品卫生特性极好,因此它可以用于食品包装容器和托盘,特

别是面条或冰淇淋的容器,和鱼或肉的托盘,而上述容器迄今为

止已经使用了聚苯乙烯。

<REC>

<申请号>=CN01800703.1

<名称>=热塑性弹性体和极性聚合物的混合物

<申请（专利权）人>=巴塞尔特克美国有限公司

<发明（设计）人>=V·布拉加;V·利塔

<申请日>=2001.03.19

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=肖氏A硬度小于92点的弹塑性离聚物的组合物,

包含极性弹性体(10－45重量%)如聚丙烯酸酯和丁腈橡胶、非

极性结晶聚烯烃(15－40重量%)和弹塑性聚烯烃(25－75重量

%)。这些组合物用于制造可通过射频焊接方法粘结的单层和多

层的层状产品以及具有抗静电性能的制品。

<REC>

<申请号>=CN01145786.4

<名称>=聚丙烯掺合物的制备方法

<申请（专利权）人>=DKR德国塑料回收股份有限公司

<发明（设计）人>=G·戈尔斯基;A·蒂勒

<申请日>=2001.12.15

<地址>=联邦德国科恩

<摘要>=本发明涉及聚丙烯掺合物的制备方法,包括处理

被低分子聚合物和其他杂质污染的由聚丙烯和其他高分子聚

合物组成的塑料混合物,其特征在于包括下列步骤:将塑料混合

物加入到一种有机溶剂中;使溶剂保持在标准压力和处理温度

下;在塑料混合物停留在溶剂中一段时间后,萃取低分子成分;使

分离出低分子成分的塑料混合物溶解并进行固液分离(FFT),除

去未溶解的成分例如纸、铝和取决于溶剂的其他聚合物;进行溶

解和相分离;并进行溶解和借助剪切力或流动选择性地沉淀出

聚丙烯馏分;脱除聚丙烯馏分中的气体;和将聚丙烯馏分粒化成

聚丙烯掺合物。此外本发明还涉及按上述权利要求任一项的方

法制备的聚丙烯掺合物。

<REC>

<申请号>=CN01801297.3

<名称>=在流化床催化裂化工艺中选择性生产丙烯的方法

<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司

<发明（设计）人>=P·K·拉德维格;J·E·阿斯皮林;G·F·斯顿兹;W·A·沃奇特;B·E·亨利

<申请日>=2001.05.19

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明公开了一种由催化裂化或热裂化石脑油物

流选择性生产的烯烃并由烯烃生产聚丙烯的方法。在包括温度为

500－650℃和烃分压为10－40psia的反应条件下,使石脑油物流

与含有10－50wt%的平均孔径小于0.7nm的结晶沸石的催化剂

接触。可以用含碳原料使催化剂预结焦。另外,用于使催化剂结

焦的含碳原料可以与石脑油原料一起加入。

<REC>

<申请号>=CN01805531.1

<名称>=含有丝胶蛋白的材料,其生产和使用方法

<申请（专利权）人>=独立行政法人农业生物资源研究所

<发明（设计）人>=坪内纮三;山田弘生;高须阳子

<申请日>=2001.03.22

<地址>=日本茨城县

<摘要>=本发明的目的是为了阐明组成未降解丝胶蛋白

的成分的生理学活性功能，以提供利用这些功能性组分的新的

医学材料、化妆材料等。从家蚕释放纤维(如茧丝等)中洗脱可

得到的细胞生长促进剂，其中细胞生长促进剂包含用十二烷基

磺酸钠－聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS－PAGE)测定具有大约

400,000分子量的丝胶蛋白作为主要成分。这个细胞生长促进

剂(物质)极其有效，因为当它作为医疗材料(伤口敷料材料，血

管内皮形成材料和器官形成材料)，生物工程材料(细胞培养

床)，或化妆材料(皮肤护理产品)时，能促进细胞的生长。

<REC>

<申请号>=CN01805858.2

<名称>=由流化床催化裂化过程中选择性生产的C3烯烃制备聚丙烯的方法

<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司

<发明（设计）人>=P·K·拉德威格;J·E·阿斯皮林;G·F·斯顿茨;W·A·瓦奇特;B·E·亨利

<申请日>=2001.03.01

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明公开了一种由催化裂化或热裂化石脑油

物流选择性生产的烯烃制备聚丙烯的方法。石脑油物流与催化

剂接触，所述催化剂含有约10－50重量％的平均孔径低于约

0.7纳米的结晶沸石，反应条件包括：反应温度为约500℃－650

℃，烃分压为约10－40psia。

<REC>

<申请号>=CN01805871.X

<名称>=印刷油墨制备用蜡

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司

<发明（设计）人>=M·施玛尔泽尔;G·斯略特

<申请日>=2001.02.15

<地址>=德国美因河畔法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种混合物用于生产印刷油墨的用

途。该混合物由a)与选自b)－m)的一种或多种其它添加剂组

成：a)、用金属茂催化剂制备的C<SUB>2</SUB>－C<SUB>18</SUB>α－烯烃的均聚物或共聚物和用金属茂催化剂生产的长链聚烯烃制备的降解蜡，b)、分子量(Mn)为30000－2000000g.mol的聚四氟乙烯，c)、分子量(Mn)为500000－10000000g/mol的热塑性PTFE，其粒子大小在1－100μm范围内，d)、由氨或乙二胺与饱和和不饱和脂肪酸反应制备的酰胺蜡，e)、褐煤蜡，包括羧酸碳链长度为C<SUB>22</SUB>－C<SUB>36</SUB>的酸蜡和酯蜡，f)、天然植物蜡，g)、山梨醇与饱和和/或不饱和脂肪酸和/或褐煤酸的反应产物，h)、合成烃，i)、石油精炼过程中得到的石蜡和微晶蜡，j)、通过氧化乙烯或丙烯均聚物和共聚物蜡或将它们用马来酐接枝制备的极性聚烯烃蜡，k)、颗粒大小在1－100μm范围内的聚酰胺，l)、聚烯烃，例如高密度或低密度聚乙烯、聚丙烯或它们的共聚物，分子量(Mn)为10000－1000000g/mol，其颗粒尺寸在1－100μm范围，m)、通常降低液体表面张力的试剂(润湿剂)。

<REC>

<申请号>=CN01805579.6

<名称>=颜料在聚丙烯中分散性的改善

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司

<发明（设计）人>=G·霍纳;R·波特;R·海斯

<申请日>=2001.02.15

<地址>=德国法兰克福

<摘要>=本发明涉及由茂金属催化剂制备的聚烯烃蜡对

提高颜料在聚丙烯中的分散性的用途。

<REC>

<申请号>=CN01810507.6

<名称>=用于离子束或离子注入处理以得到表面导电性的聚合物树脂

<申请（专利权）人>=GE聚合物株式会社

<发明（设计）人>=金光燮

<申请日>=2001.09.27

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及适于离子束、离子等离子体或离子植

入处理的树脂组合物。该树脂由一种或多种选自如下的组分组

成：聚苯醚、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚砜、聚对

苯二甲酸乙二醇酯、聚醚砜、聚苯硫醚、聚苯乙烯、丙烯腈－

丁二烯－苯乙烯共聚物、聚醚酰亚胺、聚酰胺、聚甲基丙烯酸

甲酯、聚缩醛、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯－丁二烯橡胶、乙烯

－丙烯橡胶和EPDM橡胶。所有具有合适导电性的该树脂非常

适于作为移动电话、计算机监视器、液晶显示器、和IC膜或

管的包装材料。

<REC>

<申请号>=CN01812525.5

<名称>=用于偏转系统的聚烯烃基热熔粘结剂

<申请（专利权）人>=诚一化学株式会社

<发明（设计）人>=崔淳哲;郑夏升;安一源

<申请日>=2001.05.30

<地址>=韩国京畿道始兴市

<摘要>=一种用于偏转系统的热熔胶料，其主要成分为重

量百分比约5－25％的聚乙烯或聚丙烯基蜡组分、重量百分比

约25－40％的松香基粘性树脂、重量百分比约10－50％的乙

烯丙烯共聚物基原料聚合物、重量百分比约1－10％的苯乙烯

基共聚物或嵌段共聚物橡胶和至少一种选自包括填料、塑化

剂、抗氧化剂、阻燃剂和色料的物料组的添加成分。

<REC>

<申请号>=CN01814236.2

<名称>=接枝间规聚丙烯和基于间规聚丙烯的共挤粘结剂

<申请（专利权）人>=阿托菲纳公司

<发明（设计）人>=J·－L·普拉德尔;P·罗伯特

<申请日>=2001.06.14

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及在其上接枝了功能单体的间规聚丙

烯。本发明还涉及由如下成分组成的粘接剂(i)任选在至少一种

聚烯烃(C1)中，或在至少一种具有弹性体特征的聚合物(D)中，

或在(C1)和(D)的混合物中被稀释的接枝间规聚丙烯；(ii)在间

规聚丙烯以及任选在至少一种具有弹性体特征的聚合物(D)中

被稀释的接枝等规聚丙烯。本发明还涉及一种多层结构，该结

构由含有上述粘结剂层和与此层直接相连的极性含氮或含氧

树脂层(E)组成，比如聚酰胺树脂、皂化的乙烯和醋酸乙烯共聚

物、聚酯树脂、涂布在聚合物如聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇

酯或EVOH上的无机氧化物，或者还有金属层或镀金属塑料

层。按照另一个实施方案，本发明还涉及一种实施的结构，在

粘接剂一侧有与其相连的基于聚烯烃的层(F)。

<REC>

<申请号>=CN01815818.8

<名称>=减少二亚苄基山梨糖醇澄清塑料的醛排放量

<申请（专利权）人>=美利肯公司

<发明（设计）人>=S·R·谢泼德;J·G·利弗

<申请日>=2001.08.27

<地址>=美国南卡罗来纳州

<摘要>=本发明公开了一种添加剂，该添加剂在聚烯烃树

脂内与某种二亚苄基山梨糖醇型(DBS)澄清剂和酸清除剂一起

使用，以降低醛从聚丙烯材料中的释放。酰肼已经表现出可有

效地从聚烯烃如聚丙烯中除去残余醛。该功能可以实现对由澄

清剂赋予聚丙烯的光学透明特性的最小影响。净效果是改进了

含有澄清剂的树脂的感官性能，降低了吸收UV的可萃取物。

特别地，当己二酸二酰肼与4－甲基DBS共化合到聚丙烯均聚

物中时，己二酸二酰肼改进了澄清剂的感官性能。将二酰肼加

入聚丙烯颗粒中将释放到空气中的醛降低了几乎100％。

<REC>

<申请号>=CN01816950.3

<名称>=聚丙烯的生产

<申请（专利权）人>=阿托菲纳研究公司

<发明（设计）人>=盖伊·黛布拉斯;马克·杜皮尔;雅克·米歇尔

<申请日>=2001.10.03

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=一种生产聚丙烯的方法，该方法包括丙烯的均聚或丙烯与选自乙烯及C<SUB>4</SUB>～C<SUB>10</SUB>1－烯烃中一种或多种的共聚单体在金属茂催化剂体系存在下的共聚，所述金属茂催化剂体系包括(a)通式为R″(XR<SUB>m</SUB>)(Cp′R′<SUB>n</SUB>)MQ<SUB>2</SUB>的金属茂催化剂，其中X是环戊二烯基部分(Cp)或杂原子，Cp′是取代或未取代的芴基环；每个R独立地为氢或具有1～20个碳原子的烃基，其中0≤m＜4；每个R′独立地为具有1～20个碳原子的烃基，其中0≤n≤8；R″是桥，包括C<SUB>1</SUB>～C<SUB>20</SUB>亚烷基，二烷基锗或硅或硅氧烷，或烷基膦或胺基团，该桥可以是取代或未取代的，M是IVB族过渡金属、钒或镧系金属，每个Q为具有1～20个碳原子的烃基或卤素，及(b)活化催化剂组分的助催化剂，均聚或共聚反应是在聚丙烯的烃类稀释剂中通过淤浆工艺进行的，或者是在聚丙烯的烃类溶剂中通过溶液工艺进行的，按稀释剂或溶剂的重量计，丙烯单体在稀释剂或溶剂中的浓度低于70％，以便生产聚丙烯分子上具有长链支化结构的聚丙烯均聚物或共聚物。

<REC>

<申请号>=CN01817235.0

<名称>=接枝共聚物,将亲水链接枝到疏水聚合物上的方法,及其制品

<申请（专利权）人>=麻省理工学院

<发明（设计）人>=安妮·M·梅椰斯;乔纳森·F·赫斯特;保拉波·巴尼吉;阿瑞雅·阿克萨菀

<申请日>=2001.09.12

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=本发明涉及将亲水链接枝到聚合物上的合成方

法，特别是接枝到疏水聚合物，例如聚氯乙烯(PVC)、聚偏氟

乙烯(PVDF)以及氯化聚丙烯(cPP)上的合成方法。所得到的聚

合物包括梳状聚合物，此处的梳状聚合物可以具有由亲水链提

供的亲水区域的微相分离结构。由这类梳状聚合物、特别是由

PVDF制备的制品品包括其亲水区域为水的输送提供了通道的

滤水膜。PVC可以通过将亲水链与其进行接枝而塑化。而且，

这类制品，特别是那些可应用于生物医学中的制品，能够表现

出抗血栓的性质。

<REC>

<申请号>=CN01817945.2

<名称>=薄膜、组合物及方法

<申请（专利权）人>=UCB公司

<发明（设计）人>=M·耶世克

<申请日>=2001.10.17

<地址>=比利时布鲁塞尔

<摘要>=本发明描述了基本上为平面的自支撑片材或薄

膜(非必需地经取向)，所述片材或薄膜包含至少一层，所述层

包含由结晶度非常高的聚合物(优选为99％或更高全同立构度

的聚丙烯)形成的第一材料，和至少一种其量足以使片材的阻隔

性能、机械性能和/或光学性能中的一种或多种得以提高的第二

材料。第二材料包含(a)成核剂；(b)环球法软化点为约110－约

170℃的聚合材和/或(c)诸如二环戊二烯氢化树脂、氢化的混和

单体树脂之类的氢化树脂；和/或可由α－甲基苯乙烯、茚和/

或乙烯基甲苯单体的混合物获得的树脂。还描述了这种薄膜的

制备方法以及用于该方法的组合物。这种薄膜可用于收缩包裹

应用，例如包裹烟草制品。

<REC>

<申请号>=CN01819741.8

<名称>=用于精密注射成型应用的聚丙烯

<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司

<发明（设计）人>=C·R·波特诺伊;K·R·丘德格

<申请日>=2001.11.08

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明涉及MFR小于100g/10min，或者有利地

小于21g/10min的成核的、金属茂催化的聚丙烯均聚物，该聚

丙烯可用于制备浇铸杯和浇铸中需要高的精密度和准确度的

其它这类制品，例如接触透镜浇铸杯。

<REC>

<申请号>=CN02103197.5

<名称>=生产超高熔体流动聚丙烯树脂的方法

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=K·P·布莱克蒙;L·巴蒙尔－罗莎;D·J·劳舍尔;M·多米里;S·A·马尔巴里

<申请日>=2002.01.11

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=提供一种制备具有低二甲苯可溶物的超高熔体

流动聚丙烯的方法。该方法用含二醚内给体的齐格勒－纳塔催

化剂体系聚合丙烯。生产的聚丙烯的特征在于具有熔体流动至

少约300/10min和二甲苯可溶物不超过约3.5%且无过氧化物残

余物。该催化剂体系还可包括内邻苯二甲酸酯给体。本发明方

法使外给体量降低或甚至消除,而不会明显增加二甲苯可溶

物。

<REC>

<申请号>=CN02104869.X

<名称>=微生物菌种扩大培养的简易容器

<申请（专利权）人>=东莞市豪发生物工程开发有限公司

<发明（设计）人>=黄文彩;戚秀芳

<申请日>=2002.02.26

<地址>=523950广东省东莞市厚街镇桥头管理区

<摘要>=“微生物菌种扩大培养的简易容器”发明属于微

生物学领域,为微生物固态发酵制备菌种时替代玻璃瓶或浅盘

培养菌种的聚丙烯塑料薄膜容器,具有制作容易、成本低,效果

好特点。

<REC>

<申请号>=CN02104340.X

<名称>=一种定形相变材料的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=杨睿;张寅平;秦鹏华;贾俊

<申请日>=2002.03.01

<地址>=100084北京100084－82信箱

<摘要>=一种定形相变材料的制备方法,涉及以石蜡和烯

烃类聚合物为原料制备定形相变材料技术。其特征是首先将10

－50wt%烯烃类聚合物在炼胶机中塑炼成片,在室温－40℃

之间逐渐加入石蜡,直至石蜡的含量达90－50wt%。将混合物在

粉碎机中粉碎后加入到挤出机中熔融挤出,挤出的熔体经水冷

却后烘干即为定形相变材料。所述烯烃类聚合物为聚乙烯、聚

丙烯、聚丁烯中的至少一种,所述石蜡为熔点在25－70℃之间

的石蜡。利用本发明制备的定形相变材料,相变温度在25－70

℃可调,相变焓最大可达175kJ/kg,无小分子泄漏,无需封装,可直

接使用。本发明采用聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯等多种支撑材料,

可适应不同用途的要求。

<REC>

<申请号>=CN02104405.8

<名称>=一种透明聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国石化北京燕化石油化工股份有限公司树脂应用研究所

<发明（设计）人>=范海涛;王德鑫;赵涬;陈文淑;崔红跃

<申请日>=2002.03.12

<地址>=102500北京市房山区燕山燕东路8号

<摘要>=本发明涉及一种透明聚丙烯组合物，该组合物包含100份聚丙烯、0.05～6份透明剂、0.05×10<SUP>－6</SUP>～3×10<SUP>－6</SUP>蒽醌型分散染料。该组合物由上述各种材料按比例均匀混合，在加工温度180℃～240℃条件下，可采用熔融共混螺杆挤出造粒而成。本发明的透明聚丙烯组合物具有良好的外观色相，有效地解决了现有透明聚丙烯制品泛黄现象，可用多种成型方式制作透明聚丙烯制品。

<REC>

<申请号>=CN02106562.4

<名称>=多孔薄膜及其生产方法和应用

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=山口睦子;山村隆;能见俊祐;中村诚司;田渕雅人

<申请日>=2002.02.28

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种具有高强度、均匀的多孔结构和优异的对电

解质溶液的亲和性并且适合于用作电池和电容器隔板的多孔

薄膜;一种使用该多孔薄膜作为隔板的电池和电容器。该多孔薄

膜包含一种树脂组合物,这种树脂组合物包含70－99.9重量%

的高分子量聚烯烃树脂和0.1－30重量%的在主链中具有聚丙

烯酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚(环氧乙烷)、聚(环氧丙烷)、聚(环

氧乙烷－丙烷)、聚磷腈、聚(乙烯基醚)或聚硅氧烷结构,或者用

它们作为主链,并且在侧链中具有链状低聚(烯化氧)结构的聚

合物。该多孔薄膜通过加热并混炼在溶剂中的高分子量聚烯烃

树脂和聚合物,把所得混炼产物成形成凝胶状薄板,轧制和/或拉

伸该薄板,然后使该薄板经过除溶剂处理而获得。

<REC>

<申请号>=CN02109124.2

<名称>=弹性乳胶粘合剂

<申请（专利权）人>=张庆华

<发明（设计）人>=张庆华

<申请日>=2002.02.01

<地址>=122528辽宁省凌源市大河北乡联合厂

<摘要>=一种弹性乳胶粘合剂，按常规乳胶产品简单混合

加工方法制得，其原料配方为：按重量份计，水10～15份，

聚乙烯醇0.7～1.3份，淀粉0.7～1.3份，增稠剂0.7～1.3份，

聚丙烯酰胺0.03～0.1份，增塑乳液3～7份，增白剂0.03～0.1

份；本发明产品具有如下优点成本低、粘结力强、有弹性、抗

碱耐老化、无毒有芳香气味，采用了更完善的制造工艺，使产

品性能更加优良，并且便于运输，加强了产品的市场竞争力，

适用范围更广。

<REC>

<申请号>=CN02110029.2

<名称>=一种石墨导电涂料

<申请（专利权）人>=青岛石墨股份有限公司

<发明（设计）人>=李同锁;孙建桦;刘广阔;许俊伟;高荣生;倪志衡;展仁江;段惠彬

<申请日>=2002.02.24

<地址>=266613山东省莱西市南墅石墨矿

<摘要>=本发明提供了一种石墨导电涂料,其特征在于:按

如下组分及配比制成(重量百分比):石墨3～10%、分散剂0.1～

3.0%;粘接剂3～18%;氨水0.1～10%、纯水60～90%;其中所述

的分散剂为羧甲基纤维素、羟己基纤维素、阿拉伯胶、硅油、

聚丙烯酸盐、十二烷基磺酸钠或木质素磺酸钠中的至少一种

所述的粘接剂为胶体二氧化硅、胶体氧化铝、水玻璃或纯丙乳

液中的至少一种。本发明经实验检验,得出以下结果:条纹整齐,

对比度良好,无“蓝污”及“黑筋”现象,涂膜干燥均匀,光滑平

整,无脱落。

<REC>

<申请号>=CN02111274.6

<名称>=混凝土地面纤维增强硬化剂

<申请（专利权）人>=上海天地特种建材有限公司

<发明（设计）人>=蒋建明

<申请日>=2002.04.04

<地址>=200086上海市临平北路2号金殿苑1幢2E05室

<摘要>=为了改善因环境温度的频繁变化而使掺入硬化

剂混凝土发生开裂,本发明在普通混凝土地面硬化剂中,掺加

0.2－25%短切纤维,短切纤维用聚丙烯纤维,或玻璃纤维,或维

纶纤维,或钢纤维,短切纤维的长度为3mm－30mm。优点是,在

某超市的地面工程中,采用本发明,半年后地面质量良好,同一处

的地面,未采用本发明的地面,产生较多开裂现象。

<REC>

<申请号>=CN02111462.5

<名称>=在紫外光照射下可发出蓝绿光的聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=戚嵘嵘;周持兴

<申请日>=2002.04.23

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明提供一种在紫外光照射下可发出蓝绿光

的聚丙烯复合材料制备方法,采用阳离子交换法将层状无机纳

米蒙脱土材料与分散剂、有机插层剂进行修饰,再与聚丙烯复合,

从而制备出具有荧光性能的复合材料。本发明采用有机蒙脱土

纳米材料对聚丙烯进行掺杂,来控制聚丙烯的发光波长,从而可

以使聚丙烯在紫外光的照射下发出蓝绿光,赋予了聚丙烯独特

的荧光性能,制备的复合材料可作为聚合物荧光材料或荧光标

识材料使用,特别是需要蓝绿光的应用领域,还可作为在紫外光

照射下能对作物生长有利的农用膜使用,有着广阔的应用及工

业化前景。

<REC>

<申请号>=CN02111481.1

<名称>=聚烯烃合金的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=范志强;张艳中;傅智盛;张玉清;徐君庭

<申请日>=2002.04.23

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种聚烯烃合金的制备方法。其

步骤如下:1)首先以丙烯为单体进行TiCl<SUB>4</SUB>/MgCl<SUB>2</SUB>·ID负载型球形催化剂与三烷基铝催化的淤浆预聚合,其中ID为邻苯二甲酸二异丁酯或邻苯二甲酸二正丁酯;2)然后将单体切换为乙烯,进行以饱和烃类为介质的乙烯淤浆聚合,或进行乙烯气相聚合;3)再将单体切换为丙烯,进行以饱和烃类为介质的丙烯淤浆聚合,或进行丙烯气相聚合,即可生成主要成分为聚乙烯和聚丙烯的聚烯烃合金。本发明的优点是:所制备的合金同时具有较高的弯曲模量和很高的抗冲击强度。所制备的聚合物颗粒具有规则的球形形貌,保证了聚合反应中不会出现产物结团、粘壁等影响操作稳定性的问题。以乙烯和丙烯为主原料在简化工艺流程、降低产品成本方面有明显的优势。

<REC>

<申请号>=CN02110452.2

<名称>=聚丙烯/超高分子量聚乙烯原位成纤共结晶复合材料

<申请（专利权）人>=青岛化工学院

<发明（设计）人>=李炳海;黄兆阁;陈勇;杨军;史勤芳;孙正学;赵德慧

<申请日>=2002.05.21

<地址>=266042山东省青岛市郑州路53号

<摘要>=一种聚丙烯/超高分子量聚乙烯原位成纤共结晶

复合材料，属于高分子合成材料技术领域。它由PP(聚丙烯)

和UHMWPE(超高分子量聚乙烯)共混原位成纤共结晶制成，

PP和UHMWPE的质量比为100/5～100/20。UHMWPE的相对分子量为100～300×10<SUP>－4</SUP>时效果更好。PP为PPB(嵌段共聚型聚丙烯)或PPR(无规共聚型聚丙烯)之一种时效果更好。PP的种类为PPB时的效果最好。PP和UHMWPE的质量比为100/10时效果最好。本发明强度和韧性等均有大幅度提高，弯曲强度、耐热耐候性能得到明显改善，综合物理机械性能和挤出工艺性能好，价格又较便宜。它除可广泛应用于各种管材外，还可用于汽车、家用电器等重要零部件的注射中。

<REC>

<申请号>=CN02110557.X

<名称>=石蜡腻子膏及其制备方法

<申请（专利权）人>=王天龙

<发明（设计）人>=王天龙

<申请日>=2002.01.15

<地址>=201400上海市奉贤区贝港南区653号201室

<摘要>=本发明公开了一种石蜡腻子膏，它包括石蜡、聚

丙烯酰胺、硫酸锌、重质碳酸钙、滑石粉、水泥改性剂、氢氧

化钙和水。其中水泥改性剂为APR－968LO、AC－200P和

ARS200AP(均为美国罗马哈斯公司生产)中的一种或几种。本

发明还公开了石蜡腻子膏的制备方法。按照本发明配制的石蜡

腻子膏，在正常使用中无开裂现象，手感细腻光滑，可以水洗

保持清洁，且无有害物质，是一种环保型腻子膏，施工方便，

无需覆盖其它涂料，降低了建筑物的造价。

<REC>

<申请号>=CN02111393.9

<名称>=一种通讯光电缆填充油膏

<申请（专利权）人>=上海讯渊光通讯器材有限公司

<发明（设计）人>=郑幼文;李忠健;陈昌新

<申请日>=2002.04.16

<地址>=201107上海市北青公路730弄7号

<摘要>=本发明属于光通讯——光纤、光缆、电缆用的石

油有机化工高分子新型材料领域，尤其是涉及一种通讯光电缆

填充油膏。它由如下重量组分及配比组成，它含有的重量组分

及配比为，橡胶油13～19％、冷冻油58～65％、乙丙橡胶1～

3％、聚乙烯4～11％、聚丙烯3～10％、添加剂2～6％、抗氧

剂0.45～1％；它还含有阻水剂11～12％；本发明一则可对光

电缆起衬垫作用，缓冲光电缆受振动、冲击、弯曲等产生的机

械力影响，二则可防水份侵蚀光电缆，延长了光电缆的通讯质

量及使用寿命。本发明经有关质量监督检测部门测定，其各项

技术指标均已达到或超过国家部颁标准。本发明用于通讯密封

光电缆、阻水型密封光电缆。

<REC>

<申请号>=CN02112548.1

<名称>=含长支链的聚丙烯树脂组合物的制造方法

<申请（专利权）人>=扬子石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=黄成;王兴仁;柏基业

<申请日>=2002.01.17

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路777号

<摘要>=含长支链的聚丙烯树脂组合物的制造方法是一

种制备具有应变硬化特性和无凝胶的高熔体强度聚丙烯的方

法，具体的方法为：a、室温下，将2，5－二甲基－2，5－双(叔

丁基过氧化)已烷与二丙烯酸－1，6－丁二醇酯溶解于丙酮中，

形成过氧化物和多官能团单体的丙酮溶液；b、双螺挤出机升

温并维持在反应温度，将未添加任何添加剂的聚丙烯粉料通过

双螺杆挤出机的喂料口加入螺杆；c、在双螺杆挤出机中段的

加料口，通过计量泵连续加入过氧化物的多官能团单体的丙酮

溶液，使过氧化物、多官能团单体和聚丙烯熔体在双螺杆挤出

机的螺杆段反应，同时开启螺杆尾部的真空泵以抽去溶剂等挥

发物；d、由螺杆挤出造粒、烘干的聚丙烯颗粒再进一步添加

抗氧剂、造粒后获得最终产品。

<REC>

<申请号>=CN02112551.1

<名称>=一种聚丙烯成核剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=扬子石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=朱维平;王亚明;汪开秀;明军

<申请日>=2002.01.17

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路777号

<摘要>=一种聚丙烯成核剂及其制备方法是一种以烷基

金属磷酸盐为原料制备的聚丙烯成核剂及其制备方法，该成核

剂由有机磷酸盐及其衍生物、超细无机氧化物、铝锂化合物、

高级脂肪酸盐混合而成，其中有机磷酸盐包括烷基甲撑双(2，4

－二烷基苯氧基)磷酸盐和双[烷基甲撑双(2，4－二烷基苯氧基)]

磷酸盐，其制备方法是将10～60份的烷基甲撑双(2，4－二烷

基苯氧基)磷酸盐、10～50份的双[烷基甲撑双(2，4－二烷基苯

氧基)]磷酸盐、10～40份的铝锂化合物和5～40份的超细无机

氧化物及5～50份的高级脂肪酸盐混合均匀、研磨细化、过筛，

得到直径为0.5～100μm的聚丙烯成核剂。

<REC>

<申请号>=CN02112547.3

<名称>=一种增加聚丙烯聚合物熔体强度的方法

<申请（专利权）人>=扬子石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=黄成;王兴仁;柏基业

<申请日>=2002.01.17

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路777号

<摘要>=一种增加聚丙烯聚合物熔体强度的方法，该方法

为：a.在去氧或相似情况下的混合容器中，在室温20～26℃下，

将稀释的低分解温度过氧化物引发剂，与线形聚丙烯聚合物混

合，b、在去氧或相似情况下，将以上所得混合物加入已升温

至70～90℃的带有搅拌装置的卧式反应器，并保持足够时间，

c、在去氧情况下，将以上所得混合物移入第三搅拌釜，釜内

添加受阻酚类的主抗氧剂和亚磷酸酯类的辅助性抗氧剂，以在

造粒过程中减活化残余的自由基，d、将上一步产生的混合物

进入螺杆挤出机熔融挤出造粒，获得最终产品。该方法成本低、

节约能源、安全、无污染，适合于连续化、规模化生产。

<REC>

<申请号>=CN02112103.6

<名称>=相变储能复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第二军医大学

<发明（设计）人>=魏水易;周长江

<申请日>=2002.06.17

<地址>=200433上海市翔殷路800号

<摘要>=公开了一种相变储能复合材料，它包括75－98

重量％无机含水结晶盐；2－8重量％水凝胶，所述水凝胶选自

交联的淀粉－丙烯腈共聚物、交联的聚丙烯酸钠、丙烯酸钠－

丙烯酰胺交联共聚物、纤维素－丙烯酸钠共聚物及其混合物；

和0－20重量％熔点调节剂，所述熔点调节剂选自碱金属卤化

物、碱土金属卤化物、铵盐。还公开了所述复合材料的制备方

法，它包括1)加热熔化无机含水结晶盐；2)加入熔点调节剂，

并用超声波将熔点调节剂分散在熔化的无机含水结晶盐中；和

3)加入水凝胶。

<REC>

<申请号>=CN02113413.8

<名称>=变性聚丙烯酸钠无磷助剂制备新工艺

<申请（专利权）人>=成都鹏鑫科技产业有限公司

<发明（设计）人>=王勤;陈英;吴勇

<申请日>=2002.03.04

<地址>=610031四川省成都市沙湾路华恒大厦614室

<摘要>=本发明公开了一种变性聚丙烯酸钠无磷助剂制

备新工艺,选用分子量为4000－10000的丙烯酸与马来酸(酐)共

聚物或者丙烯酸均聚物,与硅酸钠水溶液经过聚合反应而形成

的具有活性硅烷醇基的硅酸、硅酸钠、丙烯酸马来酸(酐)共聚

物的钠盐构成的复合体或者具有活性硅烷醇基的硅酸、硅酸

钠、丙烯酸均聚物的钠盐所构成的复合体,经喷雾干燥成固体粉

状产品,其吸附力强、分散性好,具有良好的钙镁离子交换能力

及抗污垢再沉积的性能,是一种价格低廉、工艺简单、对环境无

污染的优良无磷助剂和优良的去水垢剂。

<REC>

<申请号>=CN02114952.6

<名称>=杂化纳米无机粒子改性聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=顺德市高怡新塑料有限公司

<发明（设计）人>=曾斌

<申请日>=2002.03.13

<地址>=528303广东省顺德市容桂镇建业东路小黄圃工业区

<摘要>=本发明公开了一种含有聚丙烯、纳米级的无机填

料、微米级的无机填料、偶联剂的聚丙烯复合物,其成分的量按

重量百分比为:聚丙烯为55～85%,纳米级的无机填料1～15%,

微米级的无机填料10～30%,偶联剂的量为填料量的1～4%。

其制备方法是,在聚丙烯中加入偶联剂,在高速混合的过程中加

入微米级的无机填料,再加入经表面处理的纳米级的无机填料

共混2－4分种,用双螺杆机或单螺杆机在180－220度的温度条

件下捏合、挤出制成。或将聚丙烯与高填充量的纳米级的无机

级、微米级的无机填料制成母料,再按一定比例添加聚丙烯制

得。上述聚丙烯复合物具有良好增韧和较好的表面光洁度及较

好的刚性及热变形性温度、成本低。

<REC>

<申请号>=CN02113767.6

<名称>=用后过渡金属－亚硫酸氢钠体系引发丙烯酰胺聚合的方法

<申请（专利权）人>=西南石油学院

<发明（设计）人>=胡星琪;李富生

<申请日>=2002.05.21

<地址>=637001四川省南充市油院路30号

<摘要>=本发明涉及用后过渡金属－亚硫酸氢钠体系引

发丙烯酰胺聚合的方法，包括以下步骤：(1)配制一定浓度的丙

烯酰胺水溶液；(2)加入预先配制好的NaHSO<SUB>3</SUB>溶液和MR<SUB>n</SUB>溶液，在混合溶液中，丙烯酰胺浓度为8－16％，NaHSO<SUB>3</SUB>浓度为0.010－0.075％，MR<SUB>n</SUB>浓度为1.0×10<SUP>－4</SUP>－1.5×10<SUP>－3</SUP>mol/L，其中M为Cu<SUP>2+</SUP>、Fe<SUP>2+</SUP>、Mn<SUP>2+</SUP>、Zn<SUP>2+</SUP>、Ni<SUP>2+</SUP>或Co<SUP>2+</SUP>，R为SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>、Cl<SUP>－</SUP>或CH<SUB>3</SUB>COO<SUP>－</SUP>，n为1或2；(3)在20℃－50℃温度下，于空气氛中静置反应至少2小时；(4)用无水乙醇或丙酮沉淀产物。该方法克服了传统氧化还原引发体系的弊端，简化了聚丙烯酰胺的制备方法。

<REC>

<申请号>=CN02114241.6

<名称>=一种间歇式液相本体法聚丙烯聚合釜撤热的方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司

<发明（设计）人>=刘志洪;许鹤;朱建军;许成立

<申请日>=2002.07.02

<地址>=414014湖南省岳阳市北区

<摘要>=本发明涉及一种间歇式液相本体法聚丙烯聚合

釜撤热的方法，其特征是在聚合釜的上方设置一个冷凝器，让

冷凝下来的液相丙烯自流回聚合反应釜，而气相(未冷凝的丙烯

和不凝气氢气)则用一气体循环装置将其送回釜内。该方法既提

高了聚丙烯聚合釜的撤热能力，又不影响氢调效果。

<REC>

<申请号>=CN02116214.X

<名称>=特高分子聚丙烯酰胺净水剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=福建农林大学动物科技研究所;中国科学院福建物质结构研究所

<发明（设计）人>=陈强;兰国政

<申请日>=2002.03.21

<地址>=350002福建省福州市金山

<摘要>=本发明公开一种特高分子聚丙烯酰胺净水剂及

其生产方法，所述的特高分子聚丙烯酰胺净水剂，其主要成分

为特高分子聚丙烯酰胺，其特点为特高分子聚丙烯酰胺的阳离

子度高达45～70％，分子量为2000万～5000万。所述的生产

方法，依序包括如下步骤：取一定摩尔比DADMA与已经过预

处理的单体AM于容器内，加入去离子水，调节pH，吹N<SUB>2</SUB>除氧气，加入少量引发剂，控制反应温度30～50℃，反应时间8～10h，反应结束后，加入通用的添加剂，将聚合物干燥、粉碎，即得产品。本发明的使用量仅为一般阳离子聚丙烯酰胺的1/3－1/2，是无机净水剂的1/10－1/30，具有普通有机及无机净水剂不可比拟的水处理质量。

<REC>

<申请号>=CN02116547.5

<名称>=一种医用聚丙烯酰胺水凝胶的制备方法

<申请（专利权）人>=吉林富华医用高分子材料有限公司

<发明（设计）人>=曹孟君

<申请日>=2002.04.08

<地址>=130042吉林省长春市岳阳街8号

<摘要>=一种医用聚丙烯酰胺水凝胶的制备方法，是根据

水凝胶的医疗用途，特别是填充于人体内缺损部位的应用，对

该种水凝胶中丙烯酰胺单体低残留量的特殊要求，对聚合反应

结束时得到的水凝胶用有机溶剂萃取，同时用超声波辐射。快

速彻底去除其中的丙烯酰胺单体。从而得到一种快捷易实施的

医用聚丙烯酰胺水凝胶的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN02116814.8

<名称>=一种塑料合金

<申请（专利权）人>=刘建中

<发明（设计）人>=刘建中;王世兴;蒋国兴

<申请日>=2002.04.08

<地址>=300451天津市津塘公路海龙储运中心5305号

<摘要>=本发明涉及一种塑料合金,其特征在于它是由下

述重量配比原料按常规方法制成的,原料为聚丙烯,高密度聚乙

烯,热塑性弹性体,碳酸钙,抗氧剂润滑剂,稳定剂,偶联剂,增塑剂,

抗紫外线剂、纳米蒙脱土或纳米粘土或纳米陶瓷粉,该塑料合金

具有强度高,韧性好,耐腐蚀,耐高温,无毒,加工维修方便,使用寿

命长的优点及效果,适用于工业,农业,化工,建筑,医药生活多领

域应用。

<REC>

<申请号>=CN02117613.2

<名称>=一种纳米无机粒子原位聚合聚丙烯复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学;石家庄炼油厂炼化实业公司

<发明（设计）人>=苑会林;焦书军;刘风东;孙永康;李运德

<申请日>=2002.05.10

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明公开了一种纳米无机粒子原位聚合聚丙

烯复合材料的制备方法，其特点是将平均粒径为20～100nm的

纳米无机粒子，包括纳米碳酸钙、纳米氧化锌、纳米二氧化硅、

纳米氧化银、纳米稀土类金属氧化物等，表面经活化处理，加

入到聚合釜中在搅拌的作用下均匀溶解于丙烯单体中，然后由

齐格勒/纳塔催化剂引发原位聚合制得纳米无机粒子/聚丙烯复

合材料。纳米无机粒子的含量是0.1～30(w/w)％。这种原位聚

合制得的纳米无机粒子/聚丙烯复合材料的耐冲击强度是纯聚

丙烯树脂的1～5倍，且弯曲强度、硬度和热变形温度也有较

大的提高，拉伸强度基本保持或略有提高，对于纳米氧化银等

无机粒子原位聚合聚丙烯的复合材料还具有抗菌等功能。

<REC>

<申请号>=CN02119484.X

<名称>=小汽车用清洗剂

<申请（专利权）人>=钟伟明

<发明（设计）人>=钟伟明

<申请日>=2002.05.27

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市望州路北二里21号

<摘要>=本发明属于一种小汽车用清洗剂,它是以聚丙烯

酸胺5～90kg、十二烷基硫酸钠1～45kg、十二烷基苯磺酸钠

1～5kg、三聚磷酸钠0.1～1kg、脂肪醇聚氧乙烯醚1～5kg各

组份组成的组合物,其特点是高度润滑,去污性能好,用来擦洗

小汽车时,能将粘附于车体表面上的沙粒与车体漆膜之间的

摩擦系数降低到不能擦伤车体漆膜表面的程度,擦洗过后给

车体表面形成一层很薄的保护层,使车体的漆膜得到有效保

护。

<REC>

<申请号>=CN02123522.8

<名称>=有机复混肥料造粒粘结剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=张夫道

<发明（设计）人>=张夫道

<申请日>=2002.07.02

<地址>=100081北京市中关村南大街12号高4楼206室

<摘要>=本发明涉及制造有机复混料造粒用有机物料造

粒粘结剂生产方法及其应用，该造粒粘结剂全水溶，适用于生

产N、P、K有效含量为30％以上，有机物含量40％以上的圆

颗粒有机复混肥；造粒粘结剂在土壤中3个月内可全部降解，

对环境不产生污染；也适用于高浓度无机复混肥(N、P、K有

效养分≥45％)的造粒。该造粒粘结剂是用聚乙烯醇缩甲醛、羟

甲基化聚丙烯酰胺、交联淀粉按比例混合后，再用混合表面活

性剂Amway改性，生成本发明的造粒粘结剂。该造粒粘结剂

适用于转鼓式造粒机和圆盘造粒机造粒，造粒方法简单适用于

工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN02122660.1

<名称>=软质透明聚烯烃树脂片

<申请（专利权）人>=出光石油化学株式会社

<发明（设计）人>=藤井淳司;行本彻;藤原健一

<申请日>=1997.10.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=有关本发明的软质透明聚烯烃树脂片，其特征是

具有下述(a)～(c)的特性。(a)拉伸弹性率为20～1000MPa(b)占

体积分布率大部分的非结晶树脂组成，具有不同折射率的杂物

平均长度在10μm以下，且，片面的任意断面内杂物的个数在500个/mm<SUP>2</SUP>以下上述平均长度是杂物的任意断面的最长和最短的算术平均，例如球状的直径。(c)至少一个面的表面光洁度Ra在0.2μm以下。有关本发明的软质透明聚烯烃树脂片，具有多层结构，两表面层中至少一个层是由硬质聚丙烯系树脂形成。

<REC>

<申请号>=CN02125678.0

<名称>=纳米级废弃塑料－淀粉混聚物生产方法及应用

<申请（专利权）人>=张夫道

<发明（设计）人>=张夫道;赵秉强;张骏;张俊清;史春余;何绪生;张建峰;王茹芳

<申请日>=2002.07.26

<地址>=100081北京市中关村南大街12号高4楼206室

<摘要>=本发明采用微乳化和高剪切技术,将废弃塑

料——聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等与淀粉一起制

备为纳米级胶团混聚水溶液,具有优良的胶结成膜性能、固沙

保水性能,用于缓/控释肥料包膜胶结剂、有机—无机肥料造粒

粘结剂、固沙保水剂、秸秆板材胶结剂等。

<REC>

<申请号>=CN02124517.7

<名称>=碳原子线以及固态碳源热解制备碳纳米管和碳原子线的方法

<申请（专利权）人>=南京师范大学

<发明（设计）人>=薛宽宏;何春建;陈巧玲;蔡称心;沈伟

<申请日>=2002.06.18

<地址>=210097江苏省南京市宁海路122号

<摘要>=一种至今尚未见任何报道的新物质——碳原子

线，外观为黑色固态粉末，结构是碳原子以线状相连，直径为

1.5－2埃。其中含碳量在95％以上，含氧量不足5％。本发明

还提供了用固态碳源热解制备碳纳米管和碳原子线的方法，以

含碳高分子：淀粉、纤维素或聚丙烯酸树脂为碳源，过渡金属

为催化剂，在还原气氛下450～600℃分解，在600℃～1000℃

后处理，获得碳纳米管或碳原子线。过渡金属为Fe、Co、Ni或其合金。还原气体为H<SUB>2</SUB>或CO，采用N<SUB>2</SUB>或Ar或其他惰性气体稀释。本发明采用价格低廉的固态原料，实现低成本规模化制备碳纳米管或碳原子线。所得产品中含有的无定形碳等杂质少，碳纳米管和碳原子线得率高，直径均匀。

<REC>

<申请号>=CN02124392.1

<名称>=一种氢氧化镁无卤阻燃聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;方晓萍

<申请日>=2002.06.21

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种氢氧化镁无卤阻燃聚丙烯复

合材料，以重量份计，由如下组份及其含量组成：聚丙烯100，

氢氧化镁20－200，弹性体5－25，偶联剂0.1－4.0，交联助剂

0.5－5.0，引发剂0.05－0.5，分散剂0.5－8.0，增效剂0.2－3.0，

抗氧剂0.1－1.0，所述聚丙烯为均聚聚丙烯、共聚聚丙烯；所

述氢氧化镁为天然矿石粉末或合成氢氧化镁，其颗粒度一般为

1μm－100μm；所述弹性体为乙丙橡胶、三元乙丙橡胶、丁

基橡胶乙烯－辛烯共聚物、乙烯－醋酸乙烯酯共聚物等。本发

明复合材料具有良好力学性能和加工性能，可用于汽车部件、

电器外壳、电气元件、建材、室内装饰。

<REC>

<申请号>=CN02129969.2

<名称>=高活性蚓激酶干粉的制备方法

<申请（专利权）人>=宁夏金丰源实业有限责任公司

<发明（设计）人>=俞忠义

<申请日>=2002.08.30

<地址>=750101宁夏回族自治区银川永宁县望远经济开发区

<摘要>=本发明涉及一种利用蚯蚓制取蚓激酶的方法，特

别是一种高活性蚓激酶干粉的制备方法；该方法是：将鲜活蚯

蚓漂洗干净，沥干水后，加入鲜活蚯蚓1－4倍的盐水混合，

搅拌成浆；然后进行一次以上离心分离，将收集的上清液，加

入聚丙烯酸钠溶液，在0°－4℃静置6－24小时后，离心分离

10－30分钟，并收集上清液；在上清液中加入聚丙烯酸钠溶液，

在0°－4℃静置6－24小时后，进行离心分离，并讲收集的沉

淀物溶于水中，用膜分离方法超滤后，将超滤液经低温干燥后，

经钴60照射后即得蚓激酶干粉；该方法本发明方法具有工艺

路线短，设备投资小，易于工业化生产的特点，该方法制取的

蚓激酶具有活性高，以脲激酶为对照活性高达260uk/mg，生产

收率可达3.5％左右。

<REC>

<申请号>=CN02132651.7

<名称>=水基道路标线反光涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=黑龙江省交通科学研究所

<发明（设计）人>=王力强;张晶;谢明义;郭义胜;李文波;杨会梅;曹贵允

<申请日>=2002.07.19

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路92号

<摘要>=水基道路标线反光涂料及其制备方法，它涉及一

种化工涂料及制造方法，特别是一种用于路面交通安全标志的

涂料及制造方法。它由以下各重量配比的原料组成：硅酸钠

68～92、氟硅酸钠7～13、氧化锌4～10、水基丙烯酸树脂9～

32、钛酸酯0.01～0.8、硅烷0.01～0.04、六偏磷酸钠0.2～0.7、

聚丙烯酸钠盐0.08～0.12、醇脂十二1.5～7、二氧化钛4～7、

硅锂粉4～6、重质碳酸钙8～11、轻质碳酸钙19～21、二甲基

硅油0.2～0.6、乙二醇1.5～3.5、玻璃微珠1.5～2.5、羧甲基纤

维素0.3～0.5、水适量。其

制造方法是：(1)取料；(2)反应；(3)持续反应；(4)分散；(5)混

合。它解决了已有的热熔型路标反光涂料存在的成本高、施工

繁琐，以及在过高和过低的温度下涂膜变脆和脱落的问题。

<REC>

<申请号>=CN02132553.7

<名称>=一种仿瓷涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=张忠全

<发明（设计）人>=张忠全

<申请日>=2002.07.04

<地址>=134001吉林省通化市东昌区东昌路4号（七楼）王伟转

<摘要>=本发明涉及一种建筑材料，即一种仿瓷涂料及制

备方法。它由以下重量百分比的原料制备而成：灰钙粉20－30

％、滑石粉14－20％、重质碳酸钙14－20％、甲基纤维素或

羟丙基纤维素0.25－0.4％、聚丙烯酰胺0.01－0.03％、水30

－45％、助剂适量。具有遮盖率好、附盖力强、不掉色、不退

色、不裂、不起皮、耐高低温、耐水性强、耐擦洗、易施工、

不变质、制法易推广的特点。

<REC>

<申请号>=CN02132944.3

<名称>=无污染飞蝶靶制造材料

<申请（专利权）人>=刘永丰;顾振生;刘伟

<发明（设计）人>=刘永丰;刘伟

<申请日>=2002.09.17

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区长征街道11区13栋3组9号

<摘要>=本发明：无污染飞碟靶的制造材料。它涉及了射

击用飞碟靶制造领域，涉及高分子粘合剂、高分子材料共混改

性和高分子材料降解技术。现有技术是用沥青和石膏共混、松

香和矿石共混二种方法制造飞碟靶，本发明是用：IVGP－20、

树脂酸和聚丙烯复合粘合剂与重质CaCO<SUB>3</SUB>共混方法制造飞碟靶。本发明技术特征是找出了一种适合制造射击用飞碟靶的粘合剂和提出了独特配方：IVGP－20粘结剂4～10、树脂酸3～8、聚丙烯1～3、重质CaCO<SUB>3</SUB>86～88。用本发明材料制造的飞碟靶的特点是：1)对环境无污染，用后散落在自然环境中碎片能够降解，击碎的粉尘对人无害。2)生产时无味、无烟、无污染，对人体无害。3)碟靶除了具有沥青靶的使用性能外，还具有抛靶后比沥青靶平稳，被枪弹击中后破碎性比沥青靶好，4)碟靶外观和颜色，都比沥青靶好。5)碟靶中石粉的含量比沥青靶高的多，节省原料资源，造价低。

<REC>

<申请号>=CN02132567.7

<名称>=塑料木粉复合材料建筑型材及其制法

<申请（专利权）人>=邢加林

<发明（设计）人>=邢加林

<申请日>=2002.07.10

<地址>=112000辽宁省铁岭市银州区岭东街139号铁岭美加亚复合材料有限公司

<摘要>=塑料木粉复合材料建筑型材及其制法，把植物茎

杆干燥到含水量5％以下，然后粉碎成大于10目的粉末，把粉

末活化，把重量份是50～200的干燥的植物茎杆粉末与重量份

是100的塑料在专用设备里混合，在混合时，在塑料和植物茎

杆粉末混合物里还加有增塑剂、防老剂、阻燃剂、着色剂等助

剂，然后用造粒机造粒，最后用挤出机挤出型材。上述塑料可

以是聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯，上述植物茎杆粉末可以是木

材或农作物茎杆粉末。本发明的建筑型材是用塑料和植物茎杆

粉末复合而成，植物茎杆粉末的含量较高，加工时，可以象木

材一样的刨、锯、钉，使用时维护费用低，机械性能好，热变

形小，吸水性小，耐腐蚀性能强，是性能较好的一种建筑结构

及装饰用材料。

<REC>

<申请号>=CN02132914.1

<名称>=一种改性沥青抗根防水密封膏

<申请（专利权）人>=沈阳蓝光新型防水材料有限公司

<发明（设计）人>=谢恒斌;弭明新;孙宏亮

<申请日>=2002.09.12

<地址>=110026辽宁省沈阳市于洪机场路北1号

<摘要>=本发明提供了一种改性沥青抗根防水密封膏，其

特征在于该密封膏是由以下重量份数的原料制成的混合物：沥

青40～60、无规聚丙烯10～20、聚乙烯2～5、聚丙烯2～5、

机油5～10、填充料20～30、抗根剂1～2。制备方法是a将沥

青加入搅拌罐，在搅拌状态下陆续加入无规聚丙烯、聚乙烯、

聚丙烯、填充料混合搅拌均匀，温度始终控制在180～210℃范

围内；b将抗根剂先与润滑油混合均匀，再加入上述物料中充

分搅拌混合均匀；c放料、称重、包装成产品。本发明产品抗

根性能好，耐热度高，低温性能优良，抗腐蚀性强，成本低，

使用方便。可广泛应用于屋顶花园、建筑物屋面、地下，沥青

道路，地下管道接口，堤坝，飞机跑道的道面板缝等处既需要

密封防水又要抵抗植物根须生长的场合。

<REC>

<申请号>=CN02132951.6

<名称>=一种建筑涂料用胶

<申请（专利权）人>=金龙国

<发明（设计）人>=金龙国

<申请日>=2002.09.17

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区乐工二街6号沈阳晶刚涂料厂

<摘要>=本发明提供了一种建筑涂料用胶，所要解决的技

术问题是：聚乙烯醇(PVA)胶价格昂贵，导致这种建筑涂料用

胶以及它的下游产品的价格居高不下，抑制了消费。本发明的

技术方案是：它是由以下水溶性高分子材料按如下比例混合组

成：羧甲基纤维素纳(CMS)20－30％、羟丙基纤维素

(HPC)10－20％、聚丙烯酰胺(PAM)10－20％、聚乙二醇

(PEG)10－20％和助剂10－30％。由于本发明中不含聚乙烯醇

(PVA)，使得本发明成本降低了50％，它的下游产品也将出现

降价空间，这对繁荣建筑市场起到促进作用。本发明用于生产

建筑涂料。

<REC>

<申请号>=CN02134217.2

<名称>=一种增强、增韧聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=曾汉民;王坷;徐布衣;曾斌;吴景深

<申请日>=2002.06.21

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯/弹性体/无机粒子三元复

合材料及其制备方法。复合材料各成分的含量按重量百分比

为：聚丙烯72－91，POE或MPOE1－13，硫酸钡7－20。先

将PP和POE或MPOE以及BaSO<SUB>4</SUB>搅拌制成预混料，再用常规设备进行捏合挤出制得所需复合材料。本发明由于选用POE和BaSO<SUB>4</SUB>为填料，使该三元复合体系在刚性有所提高或变化不大的前提下，冲击强度有较大提高，达到材料的刚性和韧性的较好平衡；且能在较少弹性体含量下达到较好的增韧增强效果；材料的性价比较高。同时由于POE不含不饱和双键，使制得的复合材料有较好的耐热老化和抗紫外线老化性能，适合户外使用。再者POE呈颗粒状，可直接与PP共混，加工操作简便，从而降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN02134769.7

<名称>=丙烯酸接枝聚丙烯改性氢氧化铝／聚丙烯阻燃材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=麦堪成;李政军;曾汉民

<申请日>=2002.09.20

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种阻燃功能与力学性能平衡的氢

氧化铝/聚丙烯阻燃材料及其制造方法。本发明的氢氧化铝/聚

丙烯阻燃材料由聚丙烯基体、氢氧化铝阻燃剂、丙烯酸接枝聚

丙烯改性剂和PP材料通用的稳定剂D组成。本发明阻燃材料

的制备方法是将聚丙烯、氢氧化铝、丙烯酸接枝聚丙烯和其他

助剂在高速混合机下混合均匀后，用双螺杆挤出机制备。本发

明采用丙烯酸接枝聚丙烯大分子作为改性剂替代传统有机偶

联剂，相对于未加有丙烯酸接枝聚丙烯的高用量氢氧化铝/聚丙

烯阻燃材料，可使阻燃材料的熔融指数提高，流动性改善，阻

燃性能(氧指数)提高，强度提高，尤其是弯曲强度；并使基体

聚丙烯结晶温度提高。

<REC>

<申请号>=CN02135025.6

<名称>=零VOC的超级环保乳胶漆

<申请（专利权）人>=佛山市飞鸿涂料有限公司

<发明（设计）人>=张文斌;周文鹏

<申请日>=2002.10.25

<地址>=528100广东省佛山市三水白坭镇进港大道

<摘要>=本发明公开了一种零VOC的超级环保乳胶漆，

它由水、分散剂、增稠剂、消泡剂、颜填料、成膜物质、其它

助剂构成，其配方组成如下(份是重量计)：水5－20％分散剂

0.2－0.5％增稠剂0.2－1％消泡剂0.1－0.4％颜填料20－35％

成膜物质30－55％其它助剂0.5－1.5％；其中，分散剂可选用

聚丙烯酸钠盐5040等；增稠剂选用羟乙基纤维素250HBR等；

消泡剂选用矿物油改性硅酮BYK－003等；颜填料选用钛白粉

等，成膜物质采用核壳结构的纯丙聚合物。该乳胶漆高温不回

粘、硬度、附着力、耐粘污性高，其VOC量接近于零；且低

温可成膜无毒、无害，是真正符合环保特性要求的超级环保乳

胶漆。

<REC>

<申请号>=CN02135026.4

<名称>=水性金属乳胶漆

<申请（专利权）人>=佛山市飞鸿涂料有限公司

<发明（设计）人>=周文鹏;张文斌

<申请日>=2002.10.25

<地址>=528100广东省佛山市三水白坭镇进港大道

<摘要>=本发明公开了一种水性金属乳胶漆，其特征在

于，其配方组成如下(按重量计)：珠光颜料为4－15％、成膜

物质30－70％、分散剂0.1－0.5％、消泡剂0.1－0.5％、成膜

助剂1－7％、增稠剂0.2－1％、颜色调整剂0.01－0.1％、水

15－30％；其中成膜物质采用苯丙、纯丙、硅丙等；分散剂选

用聚丙烯酸钠盐5040、聚羧酸氨铵盐5027等；消泡剂采用矿

物油改性硅酮等：成膜助剂采用12－碳酯醇等；增稠剂选用羟

乙基纤维素等。上述乳胶漆无污染，使用方便，成本低，装饰

效果好，抗污性较好。

<REC>

<申请号>=CN02134957.6

<名称>=一种可涂覆的合成纸及其制备工艺

<申请（专利权）人>=广东华业包装材料有限公司

<发明（设计）人>=陈友标

<申请日>=2002.10.16

<地址>=515638广东省潮安县庵埠镇砚前工业区

<摘要>=本发明涉及一种包装材料，尤其是一种合成

BOPP膜包装材料，包括并由如下组分按相应比例配制：聚丙

烯树脂75.1％，碳酸钙22.5％，二氧化钛1.5％，表层抗粘剂

(KZ－05)0.1％，底层抗粘剂(ABPP05)0.1％，抗静电剂

(AY088N)0.4％，爽滑剂(SJ065)0.3％；再经共挤、拉伸、切片、

电晕、涂布、收卷、包装入库工艺流程而制得。其具有天然纸

张的达不到的防水、耐久、撕不破之塑胶物性外，又兼具文化

用纸之优良印刷加工适应性，质轻无毒。工艺流程优，适自动

化生产，节能高效，低耗环保。

<REC>

<申请号>=CN02133674.1

<名称>=可用于挤出加工的超高分子量聚乙烯共混物及其加工方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=刘功德;李惠林

<申请日>=2002.08.29

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=本发明公开一种可用于挤出加工的超高分子量

聚乙烯共混物及其加工方法，该方法是在超高分子量聚乙烯中

加入一定重量的聚丙烯、抗氧剂、成核剂和添加剂，将原料混

合均匀后用单螺杆机挤出加工，在挤出过程中施加超声波振

动，可以进一步降低出口压力和熔体粘度，提高挤出效率。这

种加工方法极大地提高了超高分子量聚乙烯的成型加工性能，

同时也避免了低分子改性剂对其性能的影响，得到了高性能的

超高分子量聚乙烯共混物。

<REC>

<申请号>=CN02134895.2

<名称>=一种用于电致发光线的透明水性导电涂料及制造方法

<申请（专利权）人>=江门市江磁电工企业有限公司

<发明（设计）人>=陈元鼎;钟荣超;邓辉洪;李图进

<申请日>=2002.09.30

<地址>=529000广东省江门市西区工业路36号

<摘要>=本发明公开了一种用于电致发光线的透明水性

导电涂料及制造方法；现在使用的透明导电涂料透明度不高，

对环境会造成一些污染；本发明中的透明水性导电涂料是由SnO<SUB>2</SUB>、水性有机树脂乳液、蒸馏水组成；该涂料的制造方法是，将100g二氧化锡SnO<SUB>2</SUB>粉末加入含重量百分比占4～6％的氢氧化钾KOH水溶液200～300ml中，保持在25～30℃下并在砂磨机中研磨1～3小时，再将所得的胶体经阳离子交换树脂处理，脱除过剩的碱后将上述胶体100g及聚丙烯酸树脂乳液20～40g加入重量比为1∶1的水和甲醇混合溶液350～400g中，充分搅拌并研磨；本发明广泛适用于透明水性导电涂料的制造。

<REC>

<申请号>=CN02136169.X

<名称>=互穿网络宽温带阻尼胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;北京百利康生化有限公司

<发明（设计）人>=胡巧玲;曹军

<申请日>=2002.07.22

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本发明公开的互穿网络宽温带阻尼胶粘剂是由

聚氨酯预聚体与聚丙烯酸酯共聚物混合的胶液和聚氨酯固化

剂及聚丙烯酸酯固化剂调合而成。其制备方法包括：1)聚酯合

成；2)聚氨酯预聚体合成；3)聚氨酯固化剂的合成；4)聚丙烯

酸酯共聚物合成；5)聚丙烯酸酯固化剂的合成；6)将聚氨酯预

聚体与聚丙烯酸酯共聚物混合均匀，得到胶液。本发明将制得

的两组分胶粘剂强迫共混，形成互穿网络的聚合物的合金，即

互穿网络宽温带阻尼胶粘剂，在性能上达到协同效应，产生一

种意想不到的宽范围的阻尼性能，使震动能、热能从一个网络

传递到另一个网络中损耗，达到消震、隔热、隔音的目的，同

时震动中网络的松动不易造成分子链的断裂，而延长使用寿命

及提高胶的粘接性能。

<REC>

<申请号>=CN02135574.6

<名称>=一种人重组分泌型内皮抑素蛋白及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=孙汶生;王晓燕;马春红;张利宁;袁中芳;魏增涛;曹英林;李欣

<申请日>=2002.09.26

<地址>=250012山东省济南市文化西路44号

<摘要>=本发明公开了一种人重组分泌型内皮抑素蛋白

及其制备方法和其应用，本发明的人重组分泌型内皮抑素蛋白

是利用RT－PCR技术，从中国人胎肝组织中克隆内皮抑素

(endostatin)基因，构建一种新型的endostatin分泌型酵母表达质粒pGAPZ<SUB>α</SUB>A－endostatin，由琼脂糖电泳回收质粒DNA，与酵母菌GS115的感受态菌液混合进行电转化；利用SDS－聚丙烯酰胺凝胶电泳筛选重组阳性表达酵母菌；经SepharoseG25和肝素亲和层析柱过柱分离、纯化制得，分子量约为：32KD，包括至少183个氨基酸。应用于眼角膜新生血管形成等疾病的治疗。

<REC>

<申请号>=CN02135308.5

<名称>=一种容易降解的塑料薄膜

<申请（专利权）人>=青岛海洋大学

<发明（设计）人>=李兰生

<申请日>=2002.07.18

<地址>=266003山东省青岛市鱼山路5号

<摘要>=一种容易降解的塑料薄膜，其特征是由聚丙烯或

聚乙烯、过氧化剂、增塑剂、内外润滑剂、透明剂和二氧化钛

所组成，它们的重量百分数范围分别是100∶0.1－0.5∶5－

55∶0.1－2.0∶0.1－0.3∶0.1－1.0。本发明的塑料薄膜在紫外

线照射下或随时间的推移容易降解，能避免环境污染。

<REC>

<申请号>=CN02136165.7

<名称>=柔性聚丙烯管材及其生产工艺

<申请（专利权）人>=上海维安新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=吴佳林;周晓东;崔新宇

<申请日>=2002.07.24

<地址>=200137上海市浦东新区行南路655弄55号

<摘要>=本发明公开了一种柔性聚丙烯管材及其生产工

艺，管材包括管和管件，由改性聚丙烯10－40份(重量份)、聚

丙烯50－80份(重量份)、填料5－20份(重量份)混合加工而成。

管的生产工艺，由上述混合物料加入挤出机，熔融挤出成型。

管件的生产工艺，由上述混合物料加入注塑机，熔融注塑成型。

本发明管材的耐温性能高，产品需要的交联程度低，生产过程

简单，成品率大幅提高；管及管件间的连接采用热熔连接，密

封性好，可靠性大大提高；管的柔韧性好，大大降低了施工的

劳动强度，而且节约了材料和空间。

<REC>

<申请号>=CN02135591.6

<名称>=高浓度聚烯烃白色母粒及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东色母料厂

<发明（设计）人>=王培利;曹智;欧阳秋英;刘学伦;张培华;梁英芬

<申请日>=2002.09.30

<地址>=271200山东省泰安市新泰市高新技术开发区山东色母料厂

<摘要>=本发明公开了一种高浓度聚烯烃白色母粒技术，

它由颜料、塑料助剂和载体树脂组成，所说的塑料助剂包含低

分子聚乙烯蜡、硬脂酸锌、光亮润滑剂、增容增量剂、偶联剂

和液体石蜡。制备方法是先将颜料、部分塑料助剂和载体树脂

加入高速混合器内混合，然后加入偶联剂和液体石蜡混合物再

高速搅拌，最后将上述搅拌的混合物料送入双螺杆挤出机中挤

出，冷却、烘干、切粒。本发明具有白度高、用量少、分散性

好等特点，适用于所有以聚乙烯、聚丙烯及其共聚物为基料的

塑料制品，也适用于注塑、吹塑簿膜、中空成型、挤出片材、

扁带、单丝、管材的成型工艺。

<REC>

<申请号>=CN02135713.7

<名称>=中国对虾B683微卫星标记的检测技术

<申请（专利权）人>=中国水产科学研究院黄海水产研究所

<发明（设计）人>=孔杰;刘萍;孟宪红;张庆文;王伟继;费日伟;王清印

<申请日>=2002.10.09

<地址>=266071山东省青岛市南京路106号

<摘要>=一种中国对虾B683微卫星标记的检测技术：首

先提取中国对虾基因组DNA；再利用中国对虾基因组文库中

的含有微卫星序列，在其序列两端设计特异性引物；并对中国

对虾的基因组DNA进行PCR扩增，将获得的PCR产物在变

性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离；对产物出现的条带进行分析，并

获得中国对虾的遗传多态性图谱。本发明适用于中国对虾群体

遗传标记、系谱认证、遗传图谱构建等检测技术。方便、快捷、

准确，可直观地检测出中国对虾每个个体的基因型。

<REC>

<申请号>=CN02135714.5

<名称>=中国对虾S33微卫星标记的检测技术

<申请（专利权）人>=中国水产科学研究院黄海水产研究所

<发明（设计）人>=刘萍;孟宪红;孔杰;王伟继;张庆文;费日伟;王清印

<申请日>=2002.10.09

<地址>=266071山东省青岛市南京路106号

<摘要>=一种中国对虾S33微卫星标记的检测技术：首先

提取中国对虾基因组DNA；再利用中国对虾基因组文库中的

含有微卫星序列，在其序列两端设计特异性引物；并对中国对

虾的基因组DNA进行PCR扩增，将获得的PCR产物在变性

聚丙烯酰胺凝胶电泳分离；对产物出现的条带进行分析，并获

得中国对虾的遗传多态性图谱。本发明适用于中国对虾群体遗

传标记、系谱认证、遗传图谱构建等检测技术。方便、快捷、

准确，可直观地检测出中国对虾每个个体的基因型。

<REC>

<申请号>=CN02135655.6

<名称>=造纸黑液的快速絮凝法

<申请（专利权）人>=张文超

<发明（设计）人>=张文超

<申请日>=2002.10.22

<地址>=473000河南省南阳市北京综合大市场东区102号

<摘要>=本发明属于化工技术领域，是一种造纸黑液的快

速絮凝法。其主要特征是：在造纸黑液及二段水的处理中，分

别加入A型絮凝剂，B型絮凝剂，其中A型絮凝剂是由二氧

化硅和三氧化二铝之比为1.2～2.5的化工原料酸化后生成。B

型絮凝剂采用5‰的聚丙烯酰氨(PAM)水溶液制成。本发明的

造纸黑液的快速絮凝法，具有一次性投入少，工艺流程短，操

作简便，运行费用低等优点，每吨纸的黑液处理费用仅为80

元，反应时间仅用2～3分钟。

<REC>

<申请号>=CN02140655.3

<名称>=水溶胀性密封材料

<申请（专利权）人>=达特韦勒橡胶塑料股份公司;托马斯·曼格

<发明（设计）人>=托马斯·曼格;卓根·达姆;昆特·普莱瑟

<申请日>=1999.01.08

<地址>=瑞士沙特多夫

<摘要>=本发明涉及一种用于预成型密封件的可选发泡

的密封组合物，它在经水处理时可以溶胀。本发明也涉及一种

从橡胶和/或弹性体对其进行制备的方法，含有橡胶/弹性体组

份基体兼有嵌杂其中的粒状吸水性物质和交联和加工助剂以

及改性剂。吸水性物质是(A)多糖和(B)高吸水性合成聚合物的

组合体，其中(A)多糖选自纤维素、淀粉、接枝型淀粉以外的

淀粉衍生物、直链淀粉、支链淀粉、葡聚糖、果胶、菊粉、甲

壳质、黄原胶、藻酸、藻酸盐、角叉菜、石脐素、愈创葡聚糖、

海带多糖、古洛糖酸、支链淀粉糖、地衣多糖或其混合物与(B)

高吸水性合成聚合物选自(甲基)丙烯酸酯基聚合物、聚(甲基)

丙烯酸及其盐、聚丙烯酰胺、聚醇或所述合成聚合物的共聚物。

采用此新型的密封组合物就能对地面建筑、地下工程、隧洞和

沟渠工程施以可靠的密封。

<REC>

<申请号>=CN02139237.4

<名称>=水泥乳化沥青砂浆及制造方法和在铁路或城市轻轨无碴轨道中的应用

<申请（专利权）人>=中铁十一局集团有限公司

<发明（设计）人>=邹振华;傅代正;黄金田;何长安;杨进华;吴久义;郑新国;龚安波;杨世军;杨德军;唐希峰;张庆;许建军;顾秋来;彭勇峰

<申请日>=2002.11.01

<地址>=441003湖北省襄樊市七里河路113号

<摘要>=本发明属于建筑材料。涉及一种由以下原料混合

组成(质量份)的水泥乳化沥青砂浆：水泥与掺合材1，乳化沥

青0.90～1.00，砂0.9～1.9，水0.13～0.24，减水剂0.007～0.009，

铝粉0.0001～0.00015，表面活性剂0.004～0.005，消泡剂

0.025～0.050，聚丙烯纤维0～0.002，氯丁胶乳0～0.070。本

发明还包括上述砂浆的制备方法和在铁路或城市轻轨无碴轨

道中的应用。本发明的砂浆具有流动度大，又不泌水；具有很

好的抗压强度、抗冻融性能。能充分地满足铁路或城市轻轨无

碴轨道道结构弹性调整层的技术要求和列车300km/h的运行时

速及－35℃的抗冻融要求。不产生有害气体，对环境无污染。

其生产工艺简单、工人劳动强度低，不危害施工人员健康。

<REC>

<申请号>=CN02139339.7

<名称>=累托石/聚丙烯纳米复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=马晓燕

<发明（设计）人>=马晓燕;鹿海军;梁国正

<申请日>=2002.08.08

<地址>=710072陕西省西安市西北工业大学化工系

<摘要>=本发明属于聚合物的加工领域，具体说是一种累

托石/聚丙烯纳米复合材料及其制备方法。聚丙烯由于结构及工

艺等方面的原因，聚丙烯存在抗击性能、低温性能及尺寸稳定

性较差等缺陷，同时还存在成型收缩率大，耐磨性不足，热变

性温度较低等缺点。本发明将聚丙烯与有机累托石及助剂采用

熔融共混法制备累托石/聚丙烯纳米复合材料；本发明的累托石

/聚丙烯纳米复合材料除了能够提高聚丙烯的刚性外，还使得聚

丙烯的韧性得到适当提高，耐热性得到提高。

<REC>

<申请号>=CN02139158.0

<名称>=一种生物芯片

<申请（专利权）人>=肖乐义

<发明（设计）人>=肖乐义

<申请日>=2002.10.09

<地址>=450002河南省郑州市红专路58号

<摘要>=一种生物芯片，属于生物工程技术领域。包括支

持物，支持物为塑料板。所述的塑料板为聚苯乙烯板、聚丙烯

板、聚氯乙烯板或者聚碳酸酯板。该生物芯片呈反应孔条状，

每个反应孔中固定有2个以上的反应点。本发明采用塑料板作

为支持物，可实现大规模、规范化、标准化生产加工。利用本

发明生物芯片可以同时检测数十个至数百个标本(病人)。

<REC>

<申请号>=CN02139225.0

<名称>=墙面隔热保温材料

<申请（专利权）人>=武汉市鹏凌集团有限公司

<发明（设计）人>=陈春林;孙国平

<申请日>=2002.10.31

<地址>=430062湖北省武汉市武昌区徐东一路鹏凌苑小区6号楼

<摘要>=本发明公开了一种墙面隔热保温材料，主要解决

现有墙面材料保温节能效果较差的不足。该材料按重量由45～

60％的基料、15～25％的膨胀珍珠岩、8～15％的硅酸盐水泥、

10～20％的聚乙烯醇胶水、0.8～1.5％的羧甲基纤维素、1.5～

2.5％的钠基膨润土和0.1～0.2％的聚丙烯纤维构成；其中，所

说的基料为外表包裹有一层硬脂酸的轻质碳酸钙散状粉粒。该

材料密度小，导热系数低，憎水性强，抗压、抗收缩等力学性

能高，受环境气候和墙体变形影响小，能有效地阻止室内外热

交换，适于各种建筑围护结构内外侧及工业管道的隔热保温。

<REC>

<申请号>=CN02143625.8

<名称>=稀土抗旱保水剂

<申请（专利权）人>=张宏伟

<发明（设计）人>=王永飞;张宏伟

<申请日>=2002.09.26

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区白云路99号民建公司综合楼3楼包钢生产资料交易市场

<摘要>=本发明是一种稀土抗旱保水剂，它呈均匀颗粒状

其成份中包括聚丙烯酸钠、硼酸、硫酸锌、硫酸锰、尿素、磷

酸二氢钾、柠檬酸镧、柠檬酸铈、醋酸钕、食用明胶、阿拉伯

胶。用于干旱、半干旱地区种植业，既不降低吸水保水性能又

具有刺激植物生长发育，为抗旱多功能保水剂。

<REC>

<申请号>=CN02144103.0

<名称>=钢性粘土无机防水材料

<申请（专利权）人>=陈玉国

<发明（设计）人>=陈玉国

<申请日>=2002.09.29

<地址>=810005青海省西宁市城北区西钢家属西区28栋132室

<摘要>=本发明提出一种钢性无机防水材料，是由膨润土

或人工合成的粘土40－60％、硅酸盐矿物质30－50％、粘土

添加剂1－10％。上述粘土添加剂则由100重量分的粘土添加

剂而言，其量为聚丙烯酰胺10－30％，硫酸钾铝5－20％，氯

化钙镁40－60％，氟硅酸钠5－20％。这种无机防水材料，既

保留了粘土的可塑性、膨胀性、防水性，又具有硅酸盐建筑材

料的抗压强度与凝固性能。广泛用于地下防水工程和屋面防水

工程。

<REC>

<申请号>=CN02146259.3

<名称>=磷酸亚铁锂的制备方法及采用该材料的锂离子电池

<申请（专利权）人>=北大先行科技产业有限公司

<发明（设计）人>=周恒辉;陈继涛;徐小明

<申请日>=2002.10.18

<地址>=102200北京市科技园区超前路9号

<摘要>=本发明涉及一种锂离子电池正极活性材料的制

备，特别涉及一种磷酸亚铁基锂盐的制备，及采用该材料的锂

离子电池。本发明采用固相法将一定比例的锂盐、亚铁盐和磷

酸盐混合均匀，然后将混合物在惰性气氛中热解，热解过程中

掺入一定量导电剂，得到的磷酸亚铁基锂盐正极材料，导电性

能得到改善，具有良好的电化学性能，制备条件简单、安全、

成本低，所得正极材料比容量较高、循环性能优良，具有3.3V

左右的稳定放电电压平台。以该磷酸亚铁基锂盐为正极，碳材

料为负极，溶解在有机混合溶剂中的锂盐为电解液，聚丙烯多

孔膜为隔膜，构成的锂离子电池，其正极材料可逆容量大于95mAh·g<SUP>－1</SUP>。可广泛应用于各用电领域。

<REC>

<申请号>=CN02146412.X

<名称>=含有两个手性中心的铁电聚丙烯酸酯类液晶及其合成方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=张保龙;何尚锦;石可瑜;黄海平;杜宗杰;吴利平

<申请日>=2002.11.05

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明涉及含有两个手性中心的铁电聚丙烯酸

酯类液晶及其合成方法。其结构式为上式，式中R为烷基、环

烷基以及芳基，n值为4－15，x为聚合度，聚合物的数均分子

量(Mn)为8000－30000。本发明可以克服已有技术的缺点，其

合成方法路线简单，原料容易获得，可以降低最终产品的成本，

对获得具有真正有应用价值的铁电液晶聚合物具有重要的现

实意义和经济价值。

<REC>

<申请号>=CN02145429.9

<名称>=一种含高浓度氯化钠溶液脱除硫酸根离子的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学;上海氯碱化工股份有限公司

<发明（设计）人>=许振良;潘照英;岳群

<申请日>=2002.11.19

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种含高浓度氯化钠溶液脱除硫

酸根离子的方法，包括如下步骤：离子膜电解槽出的淡盐水脱

除氯气，将得到的除氯淡盐水进入微滤器脱除微小颗粒，所采

用的微滤膜材料为聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、碳微孔

管、金属微孔管和陶瓷微孔管中的一种，得到的淡盐水经高压

泵加压后进入纳滤膜脱硫酸根离子装置，得到低硫酸根离子浓

度的渗透液。纳滤膜组件的结构通常可以采用卷式或中孔纤

维。本发明工艺稳定，操作方便，运行成本低，易于工业化应

用。采用本发明技术，由氯化钠浓度约200g/L和硫酸根离子

浓度约10g/L的盐水得到氯化钠浓度约200g/L和硫酸根离子浓

度仅小于1.0g/L的盐水。

<REC>

<申请号>=CN02144658.X

<名称>=一种环保乳胶漆

<申请（专利权）人>=盘锦奥马漆业有限公司

<发明（设计）人>=马宝香

<申请日>=2002.12.02

<地址>=124201辽宁省盘锦市大洼县田家镇

<摘要>=本发明涉及建筑行业外墙的装饰材料乳胶漆，尤

其是一种环保乳胶漆；本发明一种环保乳胶漆是由水、羟丙基

甲基纤维、pH值调解剂、分散剂、消泡剂、防腐剂、金红石

型钛白粉、方解石5μm、方解石15μm、硅灰石粉、多聚丙

烯酸乳液、成膜助剂组成的；本发明一种环保乳胶漆的配方中

的各种原材料均水基材料，不含有油性物质，有利于环保；由

于本产品采用多聚丙烯乳酸乳液为成膜物质，漆膜附着力强，

耐洗刷、耐酸碱、质地温柔、耐候性强，流平性能好，因此该

产品属于一种环保乳胶漆。

<REC>

<申请号>=CN02146372.7

<名称>=新型高强度抗渗混凝土砌块

<申请（专利权）人>=魏立文;陈波

<发明（设计）人>=魏立文

<申请日>=2002.10.29

<地址>=510031四川省成都市新鸿南路86号11栋2单元12号

<摘要>=本发明产品涉及新型建筑墙体材料，解决利用工

业废料粉煤灰、煤矸石的高渗量并提高其强度和抗渗性的问

题。它是将组份，普通硅酸盐水泥1份、粉煤灰0.4份、煤矸

石细集料1.15份、煤矸石粗集料2.10份、水0.35份、聚丙烯

酰胺0.08份、三聚氰胺改性脲醛树脂0.08份、氟硅酸钠0.003

份，在搅拌机中混合，在固定式砌块成型机中成型，室式自然

养护而成。

<REC>

<申请号>=CN02146775.7

<名称>=聚丙烯(PP)塑木板材

<申请（专利权）人>=华昌工贸有限公司

<发明（设计）人>=郭贤权

<申请日>=2002.11.08

<地址>=100102北京市朝阳区南湖东园1区107号楼2206室

<摘要>=本发明聚丙烯(PP)塑木板材，其组分包括聚丙烯、

木粉、填料和助剂，聚丙烯含水量为0.01％～0.15％；木粉含

水量为0.3％～1％，粒度150目～300目；填料为滑石粉或碳

酸钙，粒度为150目～300目；助剂包括润滑剂氯化聚乙烯蜡，

乙撑双硬脂酰胺，硬脂酸钙；稳定剂使用2－羟基－4－正辛氧

基二苯甲酮(UV－531)，月桂酸马来酸二丁基锡，或者2，4，

6－三(2－羟基－4－正氧基苯基)1，3，5三嗪(三嗪－5)；交联

剂偶氮二异丁腈，偶联剂γ－甲基丙烯氨丙基二甲氨基硅烷，

增韧剂乙烯/醋酸乙烯(EVA)，聚氯化乙烯(POE)；加工助剂甲

基丙烯酸甲酯/丙烯酸丁酯/苯乙烯(MBS)；着色剂适量。

<REC>

<申请号>=CN02148636.0

<名称>=高抗冲聚丙烯酸酯复合粒子接枝氯乙烯乳液树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=潘明旺;张留成

<申请日>=2002.11.14

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=高抗冲聚丙烯酸酯复合粒子接枝氯乙烯乳液树

脂的制备方法，属于一种具有多层芯壳结构的接枝氯乙烯复合

乳液树脂的制备方法。本发明解决了共混改性中宏观混合的不

均匀性和聚氯乙烯树脂耐候性差、缺口抗冲强度低等问题。本

发明的内容是：采用丙烯酸酯类单体为主要原料，通过半连续

加料方式的种子乳液聚合、有机附聚剂附聚以及纳米级无机粒

子加入等手段，制得复合粒子胶乳；在上述胶乳存在下，经与

氯乙烯接枝，获得复合聚氯乙烯乳液树脂。该树脂在常温下具

有很高的缺口抗冲强度和耐候性及良好的低温冲击性能。当增

韧剂含量较小时，即能体现良好韧性。它可广泛用于室内装饰

材料、电器仪表、玩具、文具、箱包日用品等行业。

<REC>

<申请号>=CN02147098.7

<名称>=一种聚丙烯/粘土纳米复合物及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=张秀芹;阳明书;赵莹;张世民;董侠;王笃金;徐端夫

<申请日>=2002.10.29

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开一种聚丙烯/粘土纳米复合物及其制

备方法和在纺丝中的应用。以重量百分数计，由如下组分和含

量组成：化学降解改性的聚丙烯均聚物85－97.5，有机粘土0.5

－5，聚丙烯接枝马来酸酐0.5－5，线型聚苯乙烯0.5－2，高

密度聚乙烯1－5。本发明的聚丙烯粘土树脂组合物可纺性好，

由其制得的聚丙烯纤维性能优良。

<REC>

<申请号>=CN02148993.9

<名称>=聚碳酸酯(PC)塑木板材

<申请（专利权）人>=华昌工贸有限公司

<发明（设计）人>=郭贤权

<申请日>=2002.11.18

<地址>=100102北京市朝阳区南湖东园1区107号楼2206室

<摘要>=本发明聚碳酸酯(PC)塑木板材，包括PC聚合物、

木粉和助剂；含水量小于0.03％，粉状粒度小于150目；木粉

含水量为0.01～1.0％，粒度为150～300目；助剂包括充填剂：

碳酸钙或二氧化钛或白碳黑，粒度150～300目份；增韧剂：

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(ABS)，丁苯橡胶；抗氧剂或稳定剂：2，

2’－亚甲基－双－(4－甲基－6－特丁基苯酚)和2’，4’－

二特丁基苯基3，5－二特丁基－4－羟基苯甲酸酯；润滑剂：

聚乙烯蜡，氯化聚乙烯；偶联剂：γ－氨基丙基三甲氧基硅烷；

相容剂：低分子量聚丙烯(PP)的顺丁烯二酸酐该性剂；成核剂：

碳酸氢钠，柠檬酸钠；着色剂适量。

<REC>

<申请号>=CN02148555.0

<名称>=一种聚丙烯无卤阻燃电缆料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=瞿保钧;李振中

<申请日>=2002.12.12

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本发明聚丙烯无卤阻燃电缆料的制备方法特征

在于：以占阻燃电缆料总重量60～75％的高抗冲聚丙烯(丙烯

－乙烯共聚物)与乙烯－辛烯共聚物的混合物为基料，加入占阻

燃电缆料总重量25～40％的无卤阻燃剂；经混合后，再经双螺

杆挤出机挤出、切粒；电缆料的拉伸强度大于14MPa，断裂仲

长率大于250％，氧指数大于35，垂直燃烧试验通过UL－94V

－0级，能通过电缆热变形温度100℃的测试，可通过－35℃

的低温冲击测试，流变性能较好，熔体粘度低，制品有较好的

外观，且密度较小(小于1.1Kg/m<SUP>3</SUP>)，可作为阻燃电缆、光缆护套料或绝缘料使用。

<REC>

<申请号>=CN02151615.4

<名称>=吸水膨胀型防水沥青

<申请（专利权）人>=石油大学（华东）

<发明（设计）人>=范维玉;李水平;孔宪明;杨孟龙;南国枝;陈树坤

<申请日>=2002.12.26

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号

<摘要>=本发明提供了一种吸水膨胀型防水沥青，它是以

沥青为基质，加热后加入苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物

(简称SBS)并高速剪切搅拌，再加入基础油软化剂进行搅拌，

同时加入膨润土和聚丙烯酸类超强吸水树脂，进行充分搅拌而

成。所制得的吸水膨胀型防水沥青具有良好的形状保持能力，

有较高的耐热能力和弹性恢复能力，其吸水能力适中，耐久性

能优良，具有以水止水的自密封性能。可在液体状态下施工，

自流平，可用于固体材料无法达到的地方。

<REC>

<申请号>=CN02151556.5

<名称>=一种保温吸音抗裂内墙腻子及其制备方法

<申请（专利权）人>=王红;孟桂荣;丁书藻;姜龙

<发明（设计）人>=王红;孟桂荣;丁书藻;姜龙

<申请日>=2002.12.31

<地址>=450052河南省郑州市大学路郑州大学75号院30号楼

<摘要>=本发明涉及一种保温吸音抗裂内墙腻子及其制

备方法，它包括下列重量配比的组分：带橡胶弹性的高固体含

量聚丙烯酸酯乳液25～35％、去离子水15～25％、增稠剂水

溶液10～30％、表面活性剂0.2～1％、分散稳定剂0.2～0.8％。

还包括防霉剂0.1～0.5％、防冻剂1～3％。还包括轻质碳酸钙

或滑石粉5～10％、钛白粉1～2％、膨胀珍珠岩粉或硅藻土3～

10％、石棉短绒2～5％、超细玻璃纤维2～5％、陶瓷微粉1～

3％。上述重量配比的原料经搅拌、浸泡、捏合等工序即可制

得。本发明的内墙腻子具有保温、隔热、蓄热、吸音、抗裂、

高粘结强度、装饰性能好等多种优点。

<REC>

<申请号>=CN02152403.3

<名称>=优化的粒料配方

<申请（专利权）人>=罗姆和哈斯公司

<发明（设计）人>=F·高瑟尔;J·塔廷

<申请日>=2002.11.22

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=本发明涉及一种在含水介质中快速和有效崩解

的粒料形式的化学组合物。所述粒料包括a)至少一种具有药

物、农用化学、水处理、水软化、织物软化或去垢活性的成分；

b)一种或多种崩解剂,包括一种或多种交联聚丙烯酸酯吸水聚

合物,其凝胶形成时间为30秒或更少；以及c)一种或多种输水

剂,用于在粒料接触水时将水输送到粒料中,其中所述输水剂的

至少一种包括至少一种淀粉或淀粉衍生物。

<REC>

<申请号>=CN02152444.0

<名称>=扩散膜

<申请（专利权）人>=思凯德公司

<发明（设计）人>=K·V·尼盖恩;D·K·西蒙斯;R·W·考尔;S·E·赫克斯

<申请日>=2002.11.28

<地址>=美国北卡罗来纳

<摘要>=一种扩散膜为包括脂族聚烯烃和热塑性烯烃

(TPO)弹性体的共混物的微孔片材。该共混物包括低于10wt％

的弹性体。优选的聚烯烃选自聚乙烯、聚丙烯、其共聚物和其

共混物。优选的TPO弹性体选自乙烯－丙烯橡胶(EPR)、乙烯

－丙烯－二烯烃三元聚合物橡胶(EPDM)和其混合物。

<REC>

<申请号>=CN02153187.0

<名称>=改性聚丙烯酸酯微乳液及其合成方法和用途

<申请（专利权）人>=北京服装学院

<发明（设计）人>=张涑戎;金鲜英;李立平

<申请日>=2002.11.26

<地址>=100029北京市朝阳区和平街北口樱花路甲2号

<摘要>=本发明属于高分子材料领域，特别涉及改性聚丙

烯酸酯微乳液及其合成方法和用途。该改性聚丙烯酸酯微乳液

是通过三个步骤合成的：1)核单体的预乳化；2)壳单体的预乳

化；3)用核壳聚合的方法进行聚合。得到的改性聚丙烯酸酯微

乳液的组成为：改性聚丙烯酸酯聚合物28～34wt％；乳化剂2～

3wt％；助表面活性剂3～4wt％；其余为水；乳液中的改性聚

丙烯酸酯聚合物平均粒径小于100nm；各性能稳定，皮膜性能

良好。将合成的改性聚丙烯酸酯微乳液作为纺织品粘合剂用于

织物，可以得到手感柔软，透湿性良好甚至具有导湿效果的织

物。

<REC>

<申请号>=CN02153746.1

<名称>=用于拉拔金属线材的水基润滑剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=山西大学

<发明（设计）人>=何明威;刘滇生;李文娟

<申请日>=2002.12.04

<地址>=030006山西省太原市坞城路36号

<摘要>=一种用于拉拔金属线材的水基润滑剂及其制备

方法，水基润滑剂采用二硫代磷酸复酯胺盐和二硫代磷酸胺盐

作为极压抗磨剂，金属线材拉拔中在摩擦副表面极易形成分子

膜。聚丙烯酰胺(PAM)的使用不仅能在线材表面形成吸附膜，

而且能使拉拔过程中产生的油坭聚沉。用本发明水基润滑剂拉

拔焊丝，存放两年不生锈，表面清洁无油坭，光泽好。本发明

水基润滑剂不仅可用于二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊丝、作

为电子元器件引出线的铜包钢丝、镀青铜胎圈钢丝等镀铜钢丝

的拉拔，还可用于光面钢丝的拉拔。

<REC>

<申请号>=CN02153351.2

<名称>=聚合物复合石墨氧化物超薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=石油大学(北京)

<发明（设计）人>=王德国;冯大鹏

<申请日>=2002.11.29

<地址>=102249北京市昌平区府学路20号

<摘要>=本发明公开了一种采用分子沉积技术制备聚合

物复合石墨氧化物超薄膜的方法，在石英基片上制备了聚丙烯

胺/石墨氧化物复合超薄膜，该薄膜属于纳米级超薄膜，薄膜与

基片基体的结合强度高，并且，具有低摩擦、抗磨损的优点。

<REC>

<申请号>=CN02153660.0

<名称>=无细胞百日咳抗原蛋白的分离纯化方法

<申请（专利权）人>=北京优力凯生物技术有限责任公司

<发明（设计）人>=孙世章;李贵凡;宫慧梅;孙雪南

<申请日>=2002.12.03

<地址>=100071北京市丰台区西四环南路80号附二楼

<摘要>=本发明涉采用一种对百日咳包特氏杆菌培养液

的上清液进行一步分离纯化百日咳抗原的方法。本发明的制备

工艺采用经筛选的国产珍珠岩作为柱层析材料，样品经浓缩调

整电导处理后，优化洗脱条件可一步分离纯化得到丝状血凝素

(FHA)和百日咳毒素(PT)；经聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS－PAGE)

鉴定，纯度达85－95％。本发明的工艺方法大幅减化了纯化工

艺步骤，节省了时间，省去相应的设备和价格昂贵的原料，不

仅大幅度地降低生产成本而且显著提高了产品质量和收率，是

一种简单、快速的无细胞百日咳疫苗的分离纯化方法。

<REC>

<申请号>=CN02155798.5

<名称>=在生产聚丙烯用的整体回路反应器中使用齐格勒－纳塔催化剂和金属茂催化剂之间转换的方法

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=R·撒普皮尔;R·厄尔斯;W·戈捷;D·阿托;K·P·麦克戈文;M·梅西昂;D·劳舍尔;K·霍特曼;M·道默尔

<申请日>=2002.12.03

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明涉及在整体回路反应器中丙烯聚合的方

法,具体的说,涉及通过将齐格勒－纳塔催化剂和金属茂催化剂

系统依次引入整体回路反应器中,在整体回路反应器中聚合商

业量聚丙烯的方法。在一个实施方式中,使用两个分开的催化

剂混合系统往整体回路反应器中引入一定量的金属茂催化剂

和齐格勒－纳塔催化剂。往整体回路反应器引入一定量的金属

茂催化剂频率比引入一定量的齐格勒－纳塔催化剂的频率要

高。在另一实施方式中,提供的方法是在将负载金属茂催化剂

注入整体回路反应器之前,将负载金属茂催化剂和第一量的清

除剂如TEAL和/或TIBAL接触,并且在将齐格勒－纳塔催化剂

注入整体回路反应器之前,将齐格勒－纳塔催化剂和第二量的

清除剂接触,第二量的清除剂比第一量的清除剂要多。在另一

实施方式中,提供一种将金属茂流和丙烯流接触的方法。此方

法是使金属茂流流向一个三通短管,也使丙烯流流向该三通短

管,并在丙烯流进入三通短管后面的三通短管部分中保持金属

茂流部分和丙烯流部分分开。在另一实施方式中,提供一种将

一定量的防污剂引入催化剂混合系统的方法。在这一实施方式

中,在丙烯流和催化剂流接触部位或其后面引入一部分的防污

剂。

<REC>

<申请号>=CN02155007.7

<名称>=动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=江学良;黄华;张勇;张隐西

<申请日>=2002.12.19

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明提供一种动态固化环氧树脂/聚丙烯共混

物的制备方法，在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中，在一定共

混温度下，向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、

环氧树脂、固化剂进行混炼，环氧树脂发生“就地固化”且在

高剪切力的作用下，分散成微米级颗粒，均匀地分布在聚丙烯

中，提高了聚丙烯的刚性和模量，所制得的共混物可满足工程

材料的要求。该方法具有生产工艺简单，加工性能好，适用性

强等优点，制备得到的动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物，可用

作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

<REC>

<申请号>=CN02158003.0

<名称>=印刷用水性聚丙烯酸酯乳液及其制备方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=张邦华;宋谋道;张育英;唐广粮;郝广杰;郭天瑛

<申请日>=2002.12.20

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号南开大学

<摘要>=印刷用水性聚丙烯酸酯乳液及其制备方法，涉及

印刷用的高固含量水性聚丙烯酸酯乳液的设计及其制造方法。

本发明解决了印刷用罩光油和油墨多为溶剂型，有毒害人体健

康和污染环境的严重缺点。本发明的内容是在反应器中，加入

计量的水介质、乳化剂、引发剂、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸和

(甲基)丙烯酸酯的混合物，在70℃－85℃进行聚合反应5－8

小时。所得水性乳液固含量高、乳胶粒径小、粘度低和稳定性

高，无毒和无溶剂对环境的任何污染。其综合性能优异，采用

本发明的乳液配制成的印刷用水性罩光油和水性油墨具有高

光泽、高耐磨、抗粘连等性能，具有广阔的应用市场。该制备

方法步骤简单、易于操作、便于推广，既有经济效益，又有社

会效益。

<REC>

<申请号>=CN02156929.0

<名称>=聚丙烯酰胺及其共聚物连续水溶液聚合工艺

<申请（专利权）人>=沈阳工业大学

<发明（设计）人>=吴全才

<申请日>=2002.12.25

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号

<摘要>=本发明提供了一种聚丙烯酰胺及其共聚物连续

水溶液聚合生产工艺，其主要技术特征是：丙烯酰胺(AM)水溶

液或丙烯酰胺(AM)水溶液、共聚单体水溶液、引发剂、螯合剂

按一定质量比计量后，分别加入配料罐中，调节pH值后，充

氮气除氧，以一定的速度连续灌装φ35塑料薄膜封装的单体液

体(每次灌装数根)，在布放机的布放下连续进入到热水槽中，

在一定的温度下连续进行聚合反应，形成聚合物胶体，将其连

续引出剥去塑料薄膜并喂入挤出机造粒、干燥、粉碎获得聚合

物粉末。本发明工艺简单，克服了聚合温度不均匀的问题，使

得聚合物的水溶性提高，本工艺能够生产出高分子量，各种类

型的聚丙烯酰胺产品，且性能良好。

<REC>

<申请号>=CN02157877.X

<名称>=一种制备苯乙烯共聚物的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;美国索尔维工程塑料公司

<发明（设计）人>=李泽;胡友良;洪瀚;马志;柯毓才;丁瑞东;科尔文·霍华德

<申请日>=2002.12.20

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=一种制备苯乙烯共聚物的方法，该方法是以4(1

－烯基)苯乙烯为重要原料，先使之与α－烯烃，如乙烯、丙烯、

1－丁烯等，或共轭二烯烃，如1，3－丁二烯、异戊二烯等共

聚，制备得到具有聚α－烯烃，如聚乙烯、聚丙烯、聚1－丁

烯等，或聚共轭二烯烃，如聚1，3－丁二烯、聚异戊二烯等主

链，侧基或端基含有苯乙烯基团的共聚物，再使得到的共聚物

与苯乙烯共聚，从而方便地得到α－烯烃，如乙烯、丙烯、1

－丁烯等，或共轭二烯烃，如1，3－丁二烯、异戊二烯等与苯

乙烯的接枝共聚物或嵌段共聚物。这种方法具有接枝率及各链

段立体结构可控，聚合产物纯净等优点。

<REC>

<申请号>=CN02157675.0

<名称>=一种用于高速制造双向拉伸聚丙烯薄膜专用树脂

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=施培明;乔金梁;陆秋欢;陈海林;黄伟东

<申请日>=2002.12.24

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种用于高速制造双向拉伸聚丙烯薄膜专用树

脂，该树脂为组合物，含有均聚聚丙烯树脂、卤素吸收剂和抗

氧剂，其中卤素吸收剂的含量为0.02～0.08wt％，抗氧剂的含

量为0.10～0.18wt％。其特征在于抗氧剂为下述组合物：四[β

－(3，5二叔丁基4羟苯基)丙酸]季戊四醇酯(1～2份)；三(2，

4二叔丁基苯基)亚磷酸酯(6～7份)；1，3，5三(3，5二叔丁基

4羟苄基)异氰脲酸酯(3～5份)。本发明的优点是树脂放置较长

的时间后仍能保持优良的抗受热氧化降解的性能，特别适用于

高速拉伸工艺制造双向拉伸聚丙烯薄膜。

<REC>

<申请号>=CN02157788.9

<名称>=光降解聚丙烯塑料母粒

<申请（专利权）人>=上海涵多功能材料有限公司

<发明（设计）人>=于子茴;胡洪国;胡秋林

<申请日>=2002.12.26

<地址>=201206上海市浦东新金桥路201号709室

<摘要>=本发明涉及一种光降解聚丙烯塑料母粒，其特征

在于：由下列组成物及重量百分比构成，聚丙烯树脂35％－

50％，改性碳酸钙20％－35％，滑石粉20％－30％，偶联剂

1％－2％，硬脂酸1％－2％，润滑剂1％－2％，光氧敏化剂

0.3％－2％。本发明的优点是能在自然状态下由光、氧、热等

作用下，加速塑料的降解，控制塑料制品带来的白色污染。

<REC>

<申请号>=CN02158713.2

<名称>=用微波炉加热的可重复使用的人体取暖组合物

<申请（专利权）人>=天津康乐产业有限公司

<发明（设计）人>=王乐荣;葛文兰

<申请日>=2002.12.26

<地址>=300567天津市天津经济技术开发区微山路6号

<摘要>=本发明公开了一种用微波炉加热的可重复使用

的人体取暖组合物，按重量百分比它包括：亲水性高分子材料

0.6～30％，增稠剂0.001～10％，余量为水，所述的亲水性高

分子材料为淀粉、甲基纤维素、羧甲基纤维素、乙基纤维素、

藻酸钠、聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、明胶、聚维酮之

一或其中任意两种的混合或任意三种的混合，所述的增稠剂为

硼砂、硼酸钾、硅酸铝镁、磷酸钠、高锰酸钾、铬酸钾、重铬

酸钾、乙二胺四乙酸二钠、甘油、丙二醇之一。它性能稳定，

对皮肤无刺激性，无粘腻感，将它装入袋状物中，可重复使用，

方便，节能，在700瓦微波炉加热2～3分钟，取出使用，花

费少，快捷、经济。

<REC>

<申请号>=CN02159539.9

<名称>=聚丙烯酰胺处理污染水面的方法

<申请（专利权）人>=杜越新

<发明（设计）人>=杜越新

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100054北京市丰台区草桥欣园三区恋日嘉园4号楼1单元301室

<摘要>=一种聚丙烯酰胺处理污染水面的方法，先将聚丙

烯酰胺直接喷洒于被污染的水面；而后清除浮起的污物。其聚

丙烯酰胺是干粉或稀释液，稀释浓度是2％。本发明研究了聚

丙烯酰胺处理大面积污染水面的新用途。其特点是：对大面积

水面处理费用低廉，十分经济。用聚丙烯酰胺处理每立方米水

只需0.12元以下；所用方法和设备简单，易于推广，用喷洒器

械直接均匀喷洒于水面，不需要搀加任何物质，也不需要任何

制造、混合、成型设备，以最简便的方法达到最佳的处理效果；

并可防止鱼虾的疫情漫延，不会引起人体和牲畜健康的损害。

污水中的藻类及有机物遇到聚丙烯酰胺即会产生絮凝，可捞取

制作肥料。适用于池、塘、湖等被污染水体的治理。

<REC>

<申请号>=CN02160817.2

<名称>=一种尼龙粒子增韧聚丙烯复合材料及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;方晓萍

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=一种尼龙粒子增韧聚丙烯复合材料，其组分及含

量为：以重量份计：聚丙烯40－90，尼龙5－30，界面相容剂

5－30，交联剂0.1－1.0，抗氧剂0.1－0.5，润滑剂0.1－0.5。

制备步骤为：a)将乙烯－α烯烃共聚物与聚烯烃按1∶1.5－

1.5∶1的比例预先混合，再与接枝单体混合均匀，在双螺杆挤

出机上于160－220℃接枝、造粒得到界面相容剂；b)按比例在

搅拌机中预混合后，在双螺杆挤出机上于190－240℃挤出、造

粒，得到尼龙粒子增韧聚丙烯复合材料。本发明提供的聚丙烯

复合材料在尼龙粒子及其表面具有可形变、结合良好的界面相

容剂壳层的协同作用下，具有韧性高，综合性能好的特点。

<REC>

<申请号>=CN02810112.X

<名称>=新型带香味具有颜色的水性漆、其制法与应用

<申请（专利权）人>=布拉坦姆绘画技术公司

<发明（设计）人>=J·卢纳卡西内罗

<申请日>=2002.03.15

<地址>=西班牙托伦特

<摘要>=本发明涉及新型油漆，该油漆的主要特征在于，

当涂布这种油漆时，油漆的气味与颜色直接相关。这种油漆组

合物包括(i)由成膜乳液、碳酸钙、滑石、高岭土、多磷酸盐和

聚丙烯酸盐、消泡剂、防腐剂、增稠剂、氢氧化钠类碱性化试

剂组成的白色基料制剂，所述的白色基料不含散发不希望要的

气味的化合物，例如残余单体、氨类碱性试剂、释放甲醛的产

物等；(ii)颜料，白色油漆这种情况例外；(iii)与最终油漆颜色

直接相关的香料。所述组合物按下面方法制得，最初制备白色

基料制剂，而后加入颜料和香料。本发明的油漆适宜于建筑业

涂饰表面，特别是住房的内墙。

<REC>

<申请号>=CN02814718.9

<名称>=作为抗冲改性剂的茂金属生产的极低密聚乙烯或线型低密度聚乙烯

<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司

<发明（设计）人>=D·B·达纳韦

<申请日>=2002.06.11

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=一实施方案中，本发明涉及由聚合物共混组合物

制成的制品如吹塑瓶。一方面，所述制品通过吹塑技术制成。

一方面，所述制品是Bruceton平均下落高度为至少3.8英尺或

更高的吹塑容器。另一方面，所述制品是容积至少60流体盎

司或更大的吹塑容器。一般地，所述聚合物共混组合物包含聚

丙烯和茂金属生产的极低密度聚乙烯或线型低密度聚乙烯的

抗冲改性剂。一实施方案中，所述聚丙烯聚合物包括无规共聚

物。一实施方案中，所述茂金属催化的线型极低密度聚乙烯聚

合物有以下特征之一或多种：(a)密度低于0.916g/cm<SUP>3</SUP>，(b)组成分布宽度指数为50至85％，(c)分子量分布Mw/Mn为2.0至3.0，(d)分子量分布Mz/Mw小于2.0，和(e)TREF测量中有两个峰。一实施方案中，所述聚合物共混组合物包含5至85％的抗冲改性剂和95至15％的聚丙烯聚合物，基于聚丙烯聚合物和抗冲改性剂之总重。另一实施方案中，所述聚合物共混组合物包含5至35％的抗冲改性剂和95至65％的聚丙烯聚合物，基于聚丙烯聚合物和抗冲改性剂之总重。

<REC>

<申请号>=CN02812525.8

<名称>=复合树脂组合物、树脂发泡体及其制造方法

<申请（专利权）人>=出光兴产株式会社

<发明（设计）人>=斋藤拓;小田尚史;安彦聪也;伊藤和彦;神泽贡;巽富美男;川东宏至;野村学;小中泽岳仁

<申请日>=2002.06.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=在(A)聚丙烯系树脂100质量份中，配合(B)有机

化改性粘土0.1质量份以上50质量份以下、(C)马来酸酐改性

聚丙烯0.5质量份以上30质量份以下，得到一种复合树脂组合

物。上述马来酸酐改性聚丙烯满足以下条件：未反应马来酸酐

的含量处于定量分析界限以外、酸含量相对于聚合物链数的比

例为0.8以上2.0以下、分子量分布为2.5以下、分子量在1

万以下的成分含量为0.5质量％以下、特性粘度[η]为1以上。

使超临界气体渗透到该复合树脂组合物中，经过脱气，得到树

脂发泡体。由此可以微细且均质地以高密度形成气泡，从而可

以获得高刚性。

<REC>

<申请号>=CN02816558.6

<名称>=耐热耐油的热塑性高弹体

<申请（专利权）人>=奥普塔技术公司

<发明（设计）人>=T·海斯卡宁;C·贝里斯特;J·朗潘恩;V·努尔米恩

<申请日>=2002.06.25

<地址>=芬兰埃斯波

<摘要>=本发明涉及一种热塑性高弹体，所述热塑性高弹

体可通过用丙烯酸酯单体和自由基引发剂浸渍含有软嵌段的

耐热缩聚共聚物，并且使所述单体在所述共聚物丸粒中聚合来

制备。通过将交联的聚丙烯酸酯相混入基于工程聚合物(如聚

酯、聚酰胺或聚氨酯)的嵌段高弹体中，可得到具有优异耐热和

耐油性能的柔软的化合物。

<REC>

<申请号>=CN02819783.6

<名称>=拉伸的带空隙的聚合物薄膜

<申请（专利权）人>=UCB公司

<发明（设计）人>=G·克拉克;J·休伊特

<申请日>=2002.10.15

<地址>=比利时布鲁塞尔

<摘要>=在其至少一层中含有颗粒的同时取向聚烯烃(例

如聚丙烯)薄膜，所述颗粒与所述层不相容，从而当流延聚烯烃

在MD和TD上同时拉伸时，在其中引起了空隙的形成，和其

中颗粒包括：(i)具有至少2的平均纵横比x/y和颗粒最长尺寸

的平均大小大于约3微米(优选约6微米)的颗粒(例如细长颗

粒)；和/或(ii)具有约1的平均纵横比(例如球形或圆石状)，窄

粒度分布，约3到约10微米(优选约6微米)的平均粒度的颗粒，

并且基本不含粒度大于约12微米的颗粒和任选还基本不含粒

度小于约3微米的颗粒。优选的BOPP薄膜进一步特征在于在

MD与TD上测定的以下性能的至少一种的比率是：(a)大于0.5

的拉伸强度比；(b)低于2.0的断裂伸长率比；(c)至少0.7的杨

氏模量比；和/或(d)至少0.45的收缩率比，TD收缩率不是0。

<REC>

<申请号>=CN02820041.1

<名称>=聚烯烃粉末、其制备方法和应用以及由其制成的中空模塑制品

<申请（专利权）人>=杜邦陶氏弹性体有限公司

<发明（设计）人>=S·H·克里;T·E·克莱菲尔德

<申请日>=2002.10.09

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=通过如下方法制备了可中空模塑的聚烯烃粉末：

将任选含有结晶聚丙烯均聚物或共聚物的可交联的硅烷接枝

的烯烃共聚物，与含有固化催化剂的交联的硅烷接枝的烯烃共

聚物混合，所述混合物任选地含有结晶聚烯烃粉末。得到的组

合物可以被中空模塑以制成具有好的热撕裂性能、低的硬度以

及热老化后无光泽的各种制品，特别是汽车内部组件。

<REC>

<申请号>=CN02822164.8

<名称>=聚二羟噻吩/聚丙烯酰氨基烷磺酸配合物

<申请（专利权）人>=E·I·内穆尔杜邦公司

<发明（设计）人>=C·－H·许

<申请日>=2002.11.04

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及聚二羟噻吩/聚丙烯酰氨基烷磺酸配

合物和制造这些配合物的氧化聚合方法。这些聚二羟噻吩/聚丙

烯酰氨基烷磺酸配合物的水分散体可用于形成由这样的配合

物组成的透明导电有机层。

<REC>

<申请号>=CN02828484.4

<名称>=可生物降解的树脂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=罗先高科技株式会社

<发明（设计）人>=徐廷义

<申请日>=2002.12.30

<地址>=韩国汉城市

<摘要>=本发明涉及一种树脂以及制备该树脂的方法，所

述树脂可在短时间内被几种微生物所分解，本发明的可分解的

树脂由20－64.5wt％的碳水化合物聚合体、20－40wt％的亲水

性树脂、5－20wt％润滑剂、10－30wt％的热塑性树脂，以及

用作稳定剂的0.5－5wt％的金属皂所组成，其中所述的碳水化

合物聚合体具有直链淀粉以及支链淀粉的分支结构，所述的亲

水性树脂由聚乙烯醇、聚丙烯酸、聚乙烯丙烯酸中的一种或两

种以上混合制成。以上述比例混合制备的树脂的效果在于制备

方法简单，生产成本下降，因此消费者能获得便宜的产品，且

该树脂可用于普通用途以及特殊目的。

<REC>

<申请号>=CN03100049.5

<名称>=一种聚丙烯树脂组合物及其制造方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=徐端夫;周素蓉;张秀芹;吴燕婕;董侠;赵莹;胡先波;王笃金

<申请日>=2003.01.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯树脂组合物及其制造

方法。本发明采用熔体流动指数较高(5－50g/10min)的聚丙烯，

并在组合物中加入少量熔体流动指数低的聚丙烯和少量不同

规格的聚乙烯。以重量份计，将100份的化学降解改性聚丙烯、

1－14份聚合级共聚或均聚聚丙烯、0.1－9份的高密度聚乙烯、

0.1－4份的低密度聚乙烯与0.1－0.5份2，6－二叔丁基－4－

甲基苯酚在搅拌器中均匀混合，再将混合物在180－230℃下经

双螺杆挤出机挤出、造粒，得到聚丙烯组合物。本发明提供一

种加工性优良的聚丙烯树脂组合物，可以用来制造高强度聚丙

烯纤维。

<REC>

<申请号>=CN03100337.0

<名称>=改善聚酰胺6T共聚合体射出成型的耐温性的方法

<申请（专利权）人>=帏翔精密股份有限公司

<发明（设计）人>=陈文铿;蔡宏斌

<申请日>=2003.01.14

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=一种改善聚酰胺6T共聚合体射出成型的耐温性

的方法，它是由聚酰胺6T共聚合体或其组成物在聚丙烯作为

改善剂的存在下，以射出成型法制造出改善耐温性的构件。聚

酰胺6T共聚合体或其组成物先与少量比例的聚丙烯树脂混

合，然后在适当的条件下射出成型为改质聚酰胺6T构件。与

传统的方法比较，本发明的方法所制得的改质聚酰胺6T构件

可显现更佳的耐温性。

<REC>

<申请号>=CN02829232.4

<名称>=表面处理以提高聚烯烃树脂粘合性的方法

<申请（专利权）人>=东成NSC株式会社

<发明（设计）人>=金光寿;全钟撤;朴圣泰

<申请日>=2002.12.17

<地址>=韩国釜山

<摘要>=本发明公开了增加聚烯烃树脂粘合性的方法。一

般地，聚烯烃树脂如聚丙烯或聚乙烯呈非极性，因此当它们进

行粘接时，不可能赋予坚固的粘合性。因此，藉助通过用砂纸

擦拭，物理处理基质表面，或者藉助表面的化学处理，来提高

聚烯烃树脂对基质的粘合性。然而，当使用常规粘合剂时，在

改进聚烯烃树脂的粘合性方面，这些表面处理方法大多受到一

定程度的局限。但是，本发明在仍使用常规粘合剂的同时，通

过使用其中首先用异氰脲酸化合物处理聚烯烃树脂，接着UV

辐射的方法，可改进聚烯烃树脂对非极性基质的粘合性。

<REC>

<申请号>=CN03110349.9

<名称>=用分散剂稳定的聚合物微粒和制备方法

<申请（专利权）人>=伊斯曼柯达公司

<发明（设计）人>=J·W·莱昂;J·E·凯丁;D·E·史密斯;T·J·维尔;A·R·皮特;P·J·吉策尔

<申请日>=2003.04.09

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明公开一种由疏水封端低聚丙烯酰胺分散

剂稳定的水分散性聚合物微粒。本发明也公开一种形成聚合物

微粒的非均相方法，包含提供一种水不混溶有机相，其中包含

至少一种分散于一个连续水相中的单体和一种疏水封端低聚

丙烯酰胺，和使所述有机相聚合，得到由疏水封端低聚丙烯酰

胺稳定的聚合物微粒。本发明中也公开一种形成聚合物微粒的

非均相方法，包含提供一种水不混溶有机相，其中包含至少一

种分散于一个连续水相中的单体，使所述有机相聚合，和添加

疏水封端低聚丙烯酰胺，得到由疏水封端低聚丙烯酰胺稳定的

聚合物微粒。

<REC>

<申请号>=CN03111274.9

<名称>=增油排水剂

<申请（专利权）人>=丁言镁;张光录

<发明（设计）人>=丁言镁;张光录

<申请日>=2003.03.26

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街253号沈阳师范大学科研处

<摘要>=一种增油排水剂，由下述组分并按重量百分比配

制：尿素50％－70％；阴离子聚丙烯酰胺0.2％－0.6％；缓蚀

剂0.5％－1.5％；硅酸钠4％－8％；水20％－40％。其制备方

法：将各组分按上述含量配比，将水、尿素、阴离子聚丙烯酰

胺、缓蚀剂、硅酸钠放入反应釜内，在常温下(0.1Mpa)加热，

当温度达到160℃时，反应釜内压力上升到8.1Mpa溶解生成增

油排水剂。而当4Mpa压力下加热分解时，当温度达160℃反

应釜内压力达15.5Mpa，溶解生成的增油排水剂最佳。该产品

适用于油田中稠油开采，能够提高蒸汽的驱油效率，补充油层

能量，从而改善目前超稠油蒸汽吞吐效果，提高阶段采收率。

<REC>

<申请号>=CN03112036.9

<名称>=高分子肥料

<申请（专利权）人>=潘印桥

<发明（设计）人>=潘印桥

<申请日>=2003.03.26

<地址>=252519山东省冠县甘官屯乡后王二寨村

<摘要>=本发明高分子肥料，属于农用肥料领域，是以普

通肥料为主料，特点是在主料中添加有聚丙烯酰胺。主料可采

用磷肥、钾肥和微肥混合而成的复合肥或氮肥。由于在普通肥

料中添加有聚丙烯酰胺，可有效吸附肥料离子及水分子，从而

形成一个大直径微粒，避免了肥料离子的渗漏和流失，保证了

土壤的含肥量，可有效提高作物产量，而且还可有效提高土壤

的持水量。具有制造简单、使用方便、效果明显的优点。

<REC>

<申请号>=CN03112523.9

<名称>=用于制备丙烯酰胺类衍生物的功能单体化合物

<申请（专利权）人>=石油大学（华东）

<发明（设计）人>=孙在春;郭宏伟;刘金河;叶天旭

<申请日>=2003.06.07

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号

<摘要>=本发明公开了一种用于制备丙烯酰胺类衍生物

的功能单体化合物，它以丙烯腈、苯乙烯、发烟硫酸为原料制

取，该物质为2－丙烯酰胺基2－苯基乙磺酸。经实验表明，

该物质可以自聚，也可以与丙烯酰胺共聚，共聚后能显著提高

所得的聚丙烯酰胺溶液的耐温、耐盐性能，用于三次采油，也

可以用于造纸污水的处理。

<REC>

<申请号>=CN03114740.2

<名称>=一种纳米杀菌型涂料

<申请（专利权）人>=上海敏涛实业发展有限公司

<发明（设计）人>=张建成;王胜天

<申请日>=2003.01.06

<地址>=200240上海市闵行区沧源路755弄60号601室

<摘要>=本发明涉及一种纳米杀菌环保型涂料，其特征在

于：由聚丙烯酸酯系树脂为基水溶性的乳胶、多微孔载银杀菌

材料、超细填料、羧甲基纤维素、聚甲基丙烯酸钠、六偏磷酸

钠、五氯酚钠和水组合而成，它们的重量百分比为聚丙烯酸酯

系树脂为基水溶性的乳胶为33％－38％、多微孔载银杀菌材料

4％－6％、超细填料21％－27％、金红石钛白粉9％－13％、

羧甲基纤维素0.08％－0.2％、聚甲基丙烯酸钠0.05％－0.1％、

六偏磷酸钠0.1％－0.18％、五氯酚钠0.2％－0.4％，其余为水。

本发明提供一种改进的纳米杀菌型涂料，主要以水溶性或水为

溶剂型的乳胶涂料与纳米在一定的分散剂的作用下形成的防

霉抗菌材料，在制作工艺中进行调和，弥补了材料的单一性，

具有防霉抗菌的作用，提高了材料在使用过程中的安全性，使

施工简便易行。

<REC>

<申请号>=CN03113547.1

<名称>=涂料用弹性有机硅苯丙树脂乳液的组成和制备方法

<申请（专利权）人>=广州宏昌胶粘带厂

<发明（设计）人>=潘慧铭;李建宗;尹朝辉;梁婕

<申请日>=2003.01.13

<地址>=510800广东省广州市花都区新华镇华海工业区

<摘要>=本发明采用乙烯基硅氧烷环体与甲基硅氧烷环

体为主要单体，通过合理的结构重排，首先合成乙烯基有机硅

氧烷预聚物乳液，然后与丙烯酸酯单体和苯乙烯等烯属反应单

体进行多元自由基共聚合，制备得到有机硅苯丙乳液。该有机

硅苯丙乳液合成方法简便，乳液性能稳定优异，同时兼具聚苯

乙烯、聚丙烯酸酯以及聚有机硅氧烷的优点，以此为基料树脂

所配制的水性涂料具有高耐候性、强防水性、高抗污性、抗紫

外线照射性、耐酸碱性、耐磨性、抗渗性等优点，可适用于各

类建筑楼群的混凝土、钢结构、铝板、塑料等基材表面涂饰保

护，尤其适用作建筑内外墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN03114542.6

<名称>=一种生物降解淀粉基粒料及其生产方法

<申请（专利权）人>=陕西麦仕康环保材料有限责任公司

<发明（设计）人>=王实

<申请日>=2003.03.17

<地址>=710014陕西省西安市高新开发区新汇大厦B－328

<摘要>=本发明涉及一种生物降解淀粉基粒料及其生产

方法；该生物降解淀粉基粒料的重量百分比组成为：玉米淀粉

50－55％、聚丙烯25－35％、聚乙烯5－10％、乙烯－醋酸乙

烯酯共聚物9－11％、钛白粉0.1－0.5％、聚乙烯蜡0.2－

1.5％、立得粉0.2－1.5％、石蜡0.3％；本发明基粒料淀粉含

量偏低、不易降解、易造成环境污染、成本高且生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN03114548.5

<名称>=一种次生有机阳离子聚合物钻井液

<申请（专利权）人>=长庆石油勘探局工程技术研究院

<发明（设计）人>=蔺志鹏;杨呈德;文虎;马祥林;陈恩让

<申请日>=2003.03.10

<地址>=710021陕西省西安市未央区长庆小区工程技术研究院

<摘要>=本发明涉及一种次生有机阳离子聚合物钻井液，

特别是关于一种水基次生有机阳离子聚合物钻井液，其特征

是：它主要包括有次生有机阳离子形成剂0.2％～0.5％(重量克

/100ml)、聚合物0.2％～0.5％(重量克/100ml)、降滤失剂0.3％～

2.0％(重量克/100ml)、水。所述的次生有机阳离子形成剂是含

氮、硫、磷化合物与氯代烷作用形成的化合物，其有效含量为

60%～65％。所述的聚合物是水解聚丙稀酰胺PHP。所述的聚

合物是聚丙烯酸钾KPAM。这种钻井液既具有阳离子聚合物钻

井液极强的抑制性，又能用目前阴离子聚合物钻井液使用的处

理剂来调控性能，达到性能可控。这样，就可以将阴离子与阳

离子聚合物钻井液体系的优点集合于一体，形成一种新的聚合

物钻井液体系。

<REC>

<申请号>=CN03114206.0

<名称>=一种环保保冷不融冰及其制作方法

<申请（专利权）人>=李明

<发明（设计）人>=苏家贤;李明;蒋燕堂

<申请日>=2003.04.14

<地址>=510000广东省广州市新市鹤边西周街1号301室

<摘要>=一种可用于保冷的环保不融冰，它是由食用营养

琼脂、聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、丙酸钠、蒸馏水制成，

最佳重量比为0.6－1.0∶0.2－0.5∶0.1－0.2∶0.03－0.05∶

100；制作方法是在混合器中加入蒸馏水，然后在搅拌下定量，

加入琼脂、聚丙烯酸钠和聚乙烯吡咯烷酮，加热至80℃以上至

沸点，继续搅拌，至三种原料完全溶解后，加入丙酸钠，再经

充分搅拌，溶胶化后，停止搅拌，放冷至常温，然后移入冷库

于－20℃冷却5h，冻结后取出即成本品。本发明是提供一种比

冰保冷时间长，融化后水不会分离，可反复使用的环保保冷不

融冰。可广泛用于水果食品的保冷保鲜，医用冷敷、实验室局

部保冷等领域。

<REC>

<申请号>=CN03116100.6

<名称>=一种膨胀型阻燃材料

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=王幸宜;王雪峰;李春香

<申请日>=2003.04.01

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种膨胀型阻燃材料，本发明的阻

燃材料是这样制备的：将多元醇与含羟基的磷化合物反应，然

后加入三聚氰胺进行反应，所述及的多元醇包括季戊四醇、双

季戊四醇和三季戊四醇，然后用高分子物质进行表面修饰处

理。本工艺的原料便宜、经济，合成得到的磷氮系膨胀型阻燃

材料与聚乙烯、聚丙烯等聚合物的相容性好，添加量小，吸湿

性差，得到的阻燃聚烯烃机械性能好，阻燃性高，无卤、低烟、

无毒、无腐蚀性，对环境友好。

<REC>

<申请号>=CN03114981.2

<名称>=纳米防水剂涂料

<申请（专利权）人>=涂国义;吴汉其

<发明（设计）人>=涂国义;吴汉其

<申请日>=2003.01.20

<地址>=314000浙江省嘉兴市天河街133号

<摘要>=一种纳米防水剂涂料为水溶性材料，含有纯丙乳

液，其中，金红钛白粉、硅酸铝和硅灰石粉等作填料，磷酸脂

盐作乳化剂和分散剂，二羟基丙烷作成膜助剂，聚丙烯酰胺增

加流平性，五氯酚钠做杀菌剂，填料中还含有纳米钙。本发明

的纳米防水剂涂料适用于各类建筑的内外墙及屋面的防水装

饰和抗渗漏。由于加入纳米钙，提高了涂料的耐擦洗性、耐侯

性、分散性和光泽度，并起到防沉淀作用。具有防霉防藻，漆

膜硬度高且有韧性，抗粉尘和抗赃物粘附，易自洁和容易清污，

易施工的特点。

<REC>

<申请号>=CN03117780.8

<名称>=聚丙烯酸酯/二氧化硅复合粒子及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=淡宜;杨云华

<申请日>=2003.04.30

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种聚丙烯酸酯/二氧化硅复合粒子及其制备方

法，其特点是将二氧化硅1～10份，偶联剂0.01～1.5份，溶

剂90～100份，加入带有温度计，搅拌器和回流冷凝器的反应

釜中，升温至40～50℃，搅拌0.5～5小时，转速100～500rpm，

出料，在温度60～80℃烘干，研细，获得预处理的二氧化硅；

将预处理的二氧化硅1～10份，去离子水60～90份加入到带

有温度计，搅拌器和回流冷凝器的反应釜中，升温至40～50

℃，搅拌10～30分钟，转速为100～500rpm；依次加入乳化

剂1～3份，丙烯酸酯10～30份，引发剂0.01～1.5份，搅拌

10～30分钟后升温至60～80℃，反应1～5小时，降温出料。

用1～10％的二氯化钙溶液沉淀，并用去离子水反复洗涤沉淀，

在温度60～80℃烘干，获得聚丙烯酸酯/二氧化硅复合粒子。

<REC>

<申请号>=CN03116847.7

<名称>=超高熔融指数聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=江建明;李光;杨胜林

<申请日>=2003.05.09

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明公开了一种超高熔融指数聚丙烯及其制

备方法。本发明的超高熔融指数聚丙烯树脂，由常规聚丙烯树

脂与降解母粒组成。常规聚丙烯树脂含量为50～70％，降解母

粒含量为30～50％。降解母粒为常规聚丙烯粉料与有机过氧化

物的部分降解共混物，有机过氧化物含量为0.2～1.2％。本发

明的超高熔融指数聚丙烯树脂的制备方法包括如下步骤：将常

规聚丙烯粉料与有机过氧化物在螺杆挤出机内共混挤出，产物

经冷却、造粒，得到降解母粒；将常规聚丙烯树脂与降解母粒

在双螺杆挤出机内共混挤出，产物经冷却、造粒，得到超高熔

融指数聚丙烯树脂。本发明的制备方法，操作过程十分容易，

但可获得熔融指数为400g/10min以上的超高熔融指数聚丙烯

树脂，从而能够满足工业化生产的需求。

<REC>

<申请号>=CN03117376.4

<名称>=全阻燃环保型烟用加胶丙纤滤嘴棒成型专用粘合剂

<申请（专利权）人>=傅家明

<发明（设计）人>=傅家明

<申请日>=2003.02.28

<地址>=650307云南省昆明市安宁温泉路云南安宁轻化工化建总厂

<摘要>=一种全阻燃环保型烟用加胶丙纤滤嘴棒成型专

用粘合剂，组份中溶剂由芳烃含量不大于0.4％复配稀释剂与

聚丙烯PP结构相近的高分子合成材料热塑性弹性体PB软段和

聚丁二烯B段的低分子合成材料组成，粘合剂中按重量计复合

溶剂占80～83％，不挥发分聚萜烯类化合物占其5～10％，石

油复合树脂为4～6％，热塑性弹性体占其2～3％，聚乙烯共

聚物树脂0.5～1.5％，聚丁二烯0.5～1.0％，生物纳米离子祛

杂剂0.1～0.05％，它能克服目前聚丙烯滤材嘴棒粘合剂存在的

主要缺陷，满足卷烟行业的工艺要求，安全、经济。

<REC>

<申请号>=CN03117892.8

<名称>=稀土聚丙烯酸金属离子交联树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=贵州工业大学

<发明（设计）人>=陈肖虎

<申请日>=2003.05.16

<地址>=550003贵州省贵阳市蔡家关贵州工业大学

<摘要>=本发明是一种稀土聚丙烯酸金属离子交联树脂

及其制备方法，它将微量稀土化合物与甲基聚丙烯酸甲酯进行

混合、搅拌成为混合物、然后往混合物中加入甲基丙烯酸甲酯

并在搅拌装置中搅拌，得到产品，本发明选用对人体无害的微

量稀土化合物作树脂改性助剂，与甲基聚丙烯酸树脂进行螯合

反应，制得强度、抗老化、制品光泽度、耐磨度、塑化等各项

指标均优的树脂新材料——稀土聚丙烯酸金属离子交联树脂，

用于汽车工业等领域。

<REC>

<申请号>=CN03116792.6

<名称>=建筑用水泥基渗透结晶型砂浆防水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=蒋正武;孙振平

<申请日>=2003.05.08

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明为一种建筑用水泥基渗透结晶型砂浆防

水剂及其制备方法。该材料由高铝熟料、硅氧烷乳液、十二水

硫酸铝钾、高效表面活性分散剂β－甲基萘磺酸盐缩聚物、氢

氧化钙、膨润土、硅酸钠、聚丙烯纤维按一定的重量百分比组

配而成，具有渗透结晶、整体防水、减水、密实、增强、补偿

收缩、减少开裂、防止渗漏等优点。可广泛用于建筑外墙、地

下室等抹面砂浆、装饰砂浆中。

<REC>

<申请号>=CN03117089.7

<名称>=长纤维增强聚丙烯/聚苯醚合金材料及制备方法与应用

<申请（专利权）人>=上海杰事杰新材料股份有限公司

<发明（设计）人>=杨桂生;李宏;秦庆戊;陆学兴

<申请日>=2003.05.22

<地址>=201109上海市闵行区北松路800号

<摘要>=本发明公开了一种长纤维增强聚丙烯/聚苯醚合

金材料及制备方法与应用。本发明的材料中纤维按同一方向取

向，最终粒料产品的纤维长度可以大于3mm，在注塑或挤出成

制品后，制品中纤维长度能保留到4mm以上，并且成网络状

排列，从而大幅度提高材料的抗冲击性能、刚性、抗蠕变性和

尺寸稳定性，更重要该材料能与许多材料混合使用，从而可大

大提高该材料的应用范围。本发明可采用粉体浸渍法、熔融浸

渍法等进行制备。本发明的长纤维增强聚丙烯/聚苯醚合金材料

具有优异的拉伸、弯曲和抗冲击性能，用于制作汽车零部件、

管件、阀件、电动工具、日用品、电池，蓄电池外壳和部件。

<REC>

<申请号>=CN03118664.5

<名称>=一种防卫剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=张治民;张克立;罗嘉惠;杜小兰

<申请日>=2003.02.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种防卫剂，包括溴代丙酮或溴代苯

乙酮、醋酐或烯丙醇、醇酸树脂或无规聚丙烯和甲苯或四氯化

碳。本发明还提供了上述防卫剂的制备方法：将醇酸树脂或无

规聚丙烯与甲苯或四氯化碳搅拌溶解，加入溴代丙酮或溴代苯

乙酮及醋酐或烯丙醇搅拌混合均匀即得所需防卫剂。本发明提

供的防卫剂可设置在适当的容器(如喷雾器)中，供银行、商店

及其他要害部门使用；也可用于火车、汽车、轮船上，或个人

防身使用。当受到歹徒抢劫或危害时，可将该防卫剂喷射于歹

徒头部使歹徒惊恐并不断流泪、咳嗽、打喷嚏从而降低或丧失

作案能力，并使歹徒头部着色并附着气味，短时间内不易洗掉，

有利于公安机关破案。

<REC>

<申请号>=CN03119614.4

<名称>=改性聚丙烯电视机壳专用料及其生产方法

<申请（专利权）人>=王普选;张广成;张立群

<发明（设计）人>=王普选;张广成;张立群

<申请日>=2003.03.17

<地址>=712031陕西省咸阳市文汇路12号

<摘要>=本发明提供一种改性聚丙烯电视机壳专用料，其

特征在于，其组分按重量配比为：聚丙烯(PP)40～50份，活化碳酸钙(CaCO<SUB>3</SUB>)40～50份，聚烯烃弹性体(POE)5～10份，高密度聚乙烯(HDPE)5～10份，抗氧剂0.1～0.5份，抗紫外线剂0.05～0.1份，色粉0.5～1.0份。该专用料使机壳成本大幅度下降，经济效益十分显著；同时具有音响效果好、韧性高、冲击强度高、阻燃性好(HB级)、注射成型工艺性良好、使用温度范围可满足电视机行业要求、无毒无害、可回收再利用等综合优点。本发明还提供了该专用料的生产方法。

<REC>

<申请号>=CN03118838.9

<名称>=无甲醛高光钢化涂料

<申请（专利权）人>=任慈

<发明（设计）人>=任慈

<申请日>=2003.03.21

<地址>=330008江西省南昌市西湖区小凌云巷12号602室

<摘要>=一种无甲醛高光钢化涂料，其配方为：聚丙烯酸

酯5－15％、聚乙二醇1－3％、灰钙粉20－30％、轻钙粉20

－30％、双灰粉25－35％、水5－15％。本发明采用聚丙烯酸

酯为主要成膜物质，涂料高光亮泽，耐水性和耐候性能好，粉

刷的墙面硬度大于其它仿瓷涂料墙面，而且无甲醛释放，不会

危害人们的健康，是一种理想的环保型涂料。

<REC>

<申请号>=CN03121575.0

<名称>=使用离子液体合成聚丙烯酰胺的方法及由此得到的聚丙烯酰胺

<申请（专利权）人>=北京师范大学

<发明（设计）人>=刘正平;周磊;黄俐研

<申请日>=2003.03.31

<地址>=100875北京市海淀区新街口外大街19号

<摘要>=本发明涉及一种新型的合成聚丙烯酰胺的方法，

该方法包括使用离子液体作为聚合反应溶剂，通过自由基聚合

合成聚丙烯酰胺，然后用适当的溶剂将聚合产物与离子液体分

离。本发明制备聚丙烯酰胺的方法，反应条件易于控制，操作

方法简便，产品经过简单的一步处理后就可得到粉状聚丙烯酰

胺，颜色为白色，而且产品水溶性好。另外，由于采用几乎不

挥发的离子液体作为反应的溶剂，对环境无毒无污染，离子液

体还可回收再利用。这样既简化了操作条件，降低了生产成本，

又保护了环境。

<REC>

<申请号>=CN03124087.9

<名称>=抽油泵多元系氧化锆增韧陶瓷柱塞的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=蔡舒;杨正方;李金有;李秀华;李鸿祥

<申请日>=2003.04.30

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种抽油泵多元系氧化锆增韧陶

瓷柱塞的制备方法，属于工程陶瓷材料的制备技术。所述的柱

塞是在钢芯外配置多元系氧化锆增韧陶瓷套构成。其制备方法

包括陶瓷料浆的配制、喷雾造粒、粉料预处理和成型烧结过程，

其特征在于，以共沉淀法合成的ZrO<SUB>2</SUB>(Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>)粉体为基材，加入氧化铝粉末、聚丙烯酸铵分散剂和聚乙烯醇粘合剂，制成料浆，料浆在一定温度和压力条件下喷雾造粒，造粒粉体经预处理和加湿，填充在钢芯与模具环形间隙中，由等静压成型之后，一次烧结而成。本发明的优点在于其工艺过程简单，所制备的柱塞直径可达83mm，长度达1200mm，柱塞的使用寿命可达4－6个月，使用寿命是现有合金柱塞的3－4倍。

<REC>

<申请号>=CN03125283.4

<名称>=聚合物水泥基固沙材料

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=胡曙光;丁庆军;吕林女;许祥俊;姜从盛;王发洲;彭波;陈友治

<申请日>=2003.08.18

<地址>=430072湖北省武汉市洪山区珞狮路122号

<摘要>=本发明属于复合材料领域，具体地讲涉及一种主

要用于沙漠治理的有机无机化学固沙材料。聚合物水泥基固沙

材料，其特征是：它的成分及重量份配比为：水泥1、沙5～

10、水0.5～1、阳离子乳化沥青为0.03～0.1、聚丙烯酸钠高吸

水树脂0.02～0.1，按比例称量后搅拌均匀，喷晒在沙漠中。本

发明以水泥砂浆为基材，掺入黑色保温、吸水保水作用的阳离

子乳化沥青和高吸水树脂进行改性，本产品具有高强、吸水保

水性能良好、耐久性好、抗冻融稳定性、耐风蚀性和耐侯性好，

不污染环境，成本低廉，作用持久，无毒的特点。

<REC>

<申请号>=CN03126326.7

<名称>=桐木乳白胶

<申请（专利权）人>=国家林业局泡桐研究开发中心

<发明（设计）人>=常德龙;王群有;陈玉和;胡伟华

<申请日>=2003.08.29

<地址>=450003河南省郑州市纬五路3号

<摘要>=本发明公开了一种桐木乳白胶，它是采用下述原料配方、传统工艺配制而成：原料名称                用量(份重)乙酸乙烯酯              32～45水                      40～49聚乙烯醇                1～4过硫酸铵                0.08～0.16丙烯酸                  0.8～3丙烯酸丁酯              0.8～2.8N－羟甲基聚丙烯酰胺     1～10辛基苯酚聚氧乙烯醚      0.09～0.15(OP－10)钠盐                    0.3～2十二烷基磺酸钠          0.09～0.18邻苯二甲酸二丁酯        2～8利用本发明配方制备的乳白胶克服的桐木在拼过程中会发生化学变色、光致变色、酶变色和微生物变色的缺点；使产品美观，产品质量提高，大大降低了桐木拼板的次品或废品率。

<REC>

<申请号>=CN03124772.5

<名称>=可擦墨水

<申请（专利权）人>=谭自力

<发明（设计）人>=谭自力

<申请日>=2003.08.28

<地址>=423000湖南省郴州市北湖区东风路5号

<摘要>=本发明涉及书写用墨水，特别是可擦的墨水。本

发明提供的可擦墨水配方按重量配比是：十二烷基醇0.7－1g，

海藻酸钠0.2－0.5g，聚丙烯酸或聚丙烯酸钠0.2－0.4g，可溶

性氯化物0.9－1.5g，水200g以及染料1.5－2g。本发明提供的

可擦墨水具有可擦效果好和毒性低的优点。

<REC>

<申请号>=CN03124864.0

<名称>=玉瓷涂料

<申请（专利权）人>=陈显龙

<发明（设计）人>=涂朝杰;陈显龙;燕良汉

<申请日>=2003.09.25

<地址>=415101湖南省常德市鼎城区委党校

<摘要>=一种玉瓷涂料。它包括底料和面料，生产底料选

择的原材料及其所占的重量百分比为：甲基纤维素醚0.2－0.3，

木薯淀粉1－1.5，双飞粉74－76，瓷化钙22－24，工业盐0.9

－1.1，将其混合、搅拌均匀即为底料；生产面料选择的原材料

及其所占的重量百分比为：甲基纤维素醚0.3－0.5，硼砂0.2

－0.4，威凯乳胶粉0.1－0.3，木薯淀粉0.6－1，双飞粉57－61，

瓷化钙26－30，工业盐1－1.5，群青0.05－0.07，触变润滑剂

0.04－0.06，滑石粉9－11，聚丙烯酰铵0.08－0.12，将其混合、

搅拌均匀即为面料。本产品外观呈白色粉末状，其性质耐水、

耐碱、无污染、强度高和使用方便，是目前替代传统“888”

涂料的最佳内墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN03128043.9

<名称>=木材用天然无毒胶粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=郑正炯;陈彩良

<发明（设计）人>=陈彩良;郑正炯

<申请日>=2003.05.27

<地址>=430072湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学生物工程研究中心

<摘要>=本发明涉及一种木材用天然无毒胶粘剂的制配

方法，属于化学技术领域。由主料、增强剂聚乙烯醇、稳定剂

聚丙烯酸纳溶液，各种助剂和水等组成；主料以玉米或木薯淀

粉为原料，加入足量水和各种相关助剂经乳化、氧化醚化、酯

化和交联等反应制成，增强剂水溶液中先后加入相关助剂，经

耐水改性和抗凝改性、聚合成乳液，再加入稳定剂生成改性增

强剂。本发明具有构思新颖，工艺规范、操作简便、设备易得、

无环境污染、易于形成工业化生产等特点；其制成胶粘剂具有

无毒无刺激性异味，耐水性好、干燥速度快、胶接强度高、稳

定性好、价格低廉等优点。本发明生产的胶粘剂可广泛地用于

建材、房屋装修和家庭装饰等领域。

<REC>

<申请号>=CN03126900.1

<名称>=极性单体均聚和共聚钛－乙酰丙酮钴复合催化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=王海华;胡志华;范新刚;张启兴

<申请日>=2003.06.18

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种用于极性单体4－乙烯基吡啶、

丙烯酸甲酯均聚和共聚制备聚乙烯基吡啶(P4－VP)、聚丙烯酸

甲酯(PMA)以及它们和乙烯共聚物的钛－Co(acac)<SUB>2</SUB>(乙酰丙酮钴)复合催化剂及其制备方法。该催化剂的组份包括复合主催化剂和助催化剂；以钛化合物和乙酰丙酮钴，或者钛化合物、乙酰丙铜钴和乙酰丙酮负载于MgCl<SUB>2</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合载体上为复合主催化剂；以AlEt<SUB>2</SUB>Cl或烷基铝和AlEt<SUB>2</SUB>Cl作助催化剂。制备方法采用浸渍反应法。所得球形复合催化体系，无需MAO催化4－乙烯基吡啶或丙烯酸甲酸均聚和它们与乙烯共聚，可制得均聚和共聚物。

<REC>

<申请号>=CN03126905.2

<名称>=极性单体均聚和共聚钛－取代β－二酮－乙酰丙酮钴复合催化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=王海华;张启兴;胡志华;范新刚

<申请日>=2003.06.18

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种用于极性单体4－乙烯基吡啶、

丙烯酸甲酯均聚和共聚制备聚乙烯基吡啶(P4－VP)、聚丙烯酸

甲酯(PMA)以及它们和乙烯共聚物的钛－取代β－二酮－Co(acac)<SUB>2</SUB>(乙酰丙酮钴)复合催化剂及其制备方法。该催化剂的组份包括复合主催化剂和助催化剂；以钛化合物、乙酰丙铜钴和取代β－二酮负载于MgCl<SUB>2</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合载体上为复合主催化剂；以AlEt<SUB>2</SUB>Cl或烷基铝和AlEt<SUB>2</SUB>Cl作助催化剂。制备方法采用浸渍反应法。所得球形复合催化体系，无需MAO催化4－乙烯基吡啶或丙烯酸甲酸均聚和它们与乙烯共聚，可制得均聚和共聚物。

<REC>

<申请号>=CN03126909.5

<名称>=反应性单体改性纳米碳酸钙／聚丙烯母料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=麦堪成;林志丹;黄珍珍;曾汉民

<申请日>=2003.06.18

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及反应性单体改性纳米碳酸钙/聚丙烯

母料及其制造方法。本发明的纳米碳酸钙/聚丙烯母料由聚丙烯

基体、纳米碳酸钙填料、反应性单体(包括马来酸酐、丙烯酸及

其酯类、苯乙烯)和PP材料通用的稳定剂D组成。本发明母料

的制备方法是将聚丙烯、纳米碳酸钙、反应性单体和其他助剂

在高速混合机下混合均匀后，用双螺杆挤出机制备。纳米碳酸

钙/聚丙烯母料与聚丙烯可互配成不同含量纳米碳酸钙填充聚

丙烯材料。本发明采用反应性单体作为改性剂替代传统有机偶

联剂，相对于未加有反应性单体改性的纳米碳酸钙/聚丙烯阻燃

材料，可使纳米碳酸钙填充聚丙烯材料的力学性能提高。

<REC>

<申请号>=CN03135455.6

<名称>=聚丙烯酸酯/无机物Ⅰ/无机物Ⅱ三元复合粒子及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=淡宜;江龙

<申请日>=2003.07.22

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种聚丙烯酸酯/无机物I/无机物II三元复合粒

子及其制备方法，其特点是无机物I是通过A和B两种物质在

多孔无机物II的水溶胶中原位反应生成，并通过吸附作用与多

孔可官能化无机物II复合形成无机物I/无机物II二元复合粒

子；再将所得复合离子用硅烷偶联剂改性，然后取改性后的无

机物I/无机物II二元复合粒子5－35份，与丙烯酸酯类单体5

－35份、乳化剂1～3份、引发剂0.01～1.5份、去离子水80～

100份加入带有温度计、搅拌器和回流冷凝器的三颈瓶中，搅

拌升温至60－80℃，反应3－6小时，然后降温出料，产品用

1－10％氯化钙水溶液沉淀，并用去离子水反复洗除乳化剂，

于温度50℃真空烘干，获得具有较强相互作用的聚丙烯酸酯/

无机物I/无机物II三元复合粒子。

<REC>

<申请号>=CN03137523.5

<名称>=塑基导热材料

<申请（专利权）人>=高原

<发明（设计）人>=高原

<申请日>=2003.06.06

<地址>=065000河北省廊坊市东安市场13栋19号

<摘要>=本发明涉及建工采暖、新能源、火力发电、电子

工程、燃油、燃气动力工程领域。本发明的目地在于提供一种

塑基导热材料，导热性能好于纯铝(导热系数0.582以上)耐腐

蚀，比重轻，工艺性好，成本低。本发明是这样实现的：以改

性聚丙烯——PPR为基料，以石墨粉为主料，填加稀土(氯化

稀土REO45％)经过常规的塑化造粒工艺制造柱状颗粒。

<REC>

<申请号>=CN03138747.0

<名称>=新型聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=龙口兴隆道恩化学有限公司

<发明（设计）人>=孙海;李淑杰;慕康清

<申请日>=2003.06.30

<地址>=265701山东省龙口市龙口开发区东首

<摘要>=本发明公开了一种新型聚丙烯复合材料，它是由

下列组分按重量份组成，共聚聚丙烯粒料25－60，热塑性弹性

体5－20，高密度聚乙烯0－20，矿物填料0－40，极性高分子

材料0－10，抗热氧化剂0.1－0.6，偶联剂0.1－0.3，光稳定剂

0.1－0.3，其具有优良的力学性能、耐低温性能和耐候性能，

而且还具有极强的附着力，可用于汽车保险杠。

<REC>

<申请号>=CN03139146.X

<名称>=钡锶阻垢剂

<申请（专利权）人>=东营联通化工有限责任公司

<发明（设计）人>=胡建瑞;胡建文;胡振明

<申请日>=2003.08.20

<地址>=257511山东省东营市垦利县垦利石化工业园城南广场联通公司

<摘要>=本发明涉及一种油田回注污水和输油管道使用

的防止金属离子，特别是钡、锶离子形成结垢的钡锶阻垢剂。

包括下列重量百分比的化学物质组成：三聚膦酸钠45－55％、

乙二胺四乙酸25－30％、氨基三甲叉膦酸8－10％、羟基乙叉

二膦酸5－8％、乙二胺四甲叉膦酸钠2－5％、聚丙烯酸钠1

－3％。各组份的最佳重量百分比为：三聚膦酸钠50％、乙二

胺四乙酸30％、氨基三甲叉膦酸10％、羟基乙叉二膦酸5％、

乙二胺四甲叉膦酸钠3％、聚丙烯酸钠2％。本发明的钡锶阻

垢剂利用了聚电解质对垢的阻垢作用；二钠盐和聚氨基羧酸盐

的溶解作用；高分子涂膜的防垢作用，有效克服了钡、锶离子

结垢对石油管道和注回水管道的影响，使用范围广、成本低，

防垢效果明显，具有很好的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03139076.5

<名称>=有机硅改性聚丙烯酰胺及其制备方法

<申请（专利权）人>=石油大学（华东）

<发明（设计）人>=孔瑛;辛伟;杨金荣;史德青

<申请日>=2003.09.28

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号

<摘要>=本发明涉及一种有机硅单体改性的聚丙烯酰胺

及其制备方法。即采用含有碳碳双键的有机硅作为改性单体，

在低温氧化还原引发体系引发下，在水溶液中经乳化后，与丙

烯酰胺自由基共聚经水解后得到三元共聚物，或与丙烯酰胺、

丙烯酸进自由基共聚直接得到三元共聚物。由于有机硅单体具

有较好的耐温性和较强的缔合作用，得到的聚合物有着出色的

耐温性能和较好的耐盐性能，可广泛应用于三次采油、钻井液、

涂料等领域。

<REC>

<申请号>=CN03138850.7

<名称>=车用清洗剂

<申请（专利权）人>=陈占华

<发明（设计）人>=陈占华;刘玉忠

<申请日>=2003.07.23

<地址>=257091山东省东营市东城市府综合楼A楼

<摘要>=本发明属于一种清洗车辆的清洗剂。本发明所采

用的技术方案是将粉状的聚丙烯酸胺25－90kg、十二烷基硫酸

钠20－45kg、十二烷基苯磺酸钠2－5kg、三聚磷酸钠0.1－1kg、

脂肪醇聚氧乙烯醚1－5kg比例混合投进搅拌机内，搅拌均匀

后采用真空封装法包装成品。使用时按1∶500～2000的比例

兑水成清洗液后使用。本发明的车用清洗剂的特点是高度润

滑，去污性能好，用来擦洗车辆时，能将粘附于车体表面上的

沙粒与车体漆膜之间的摩擦系数降低，擦洗过后给车体表面形

成一层很薄的保护层，使车体的漆膜得到有效保护。

<REC>

<申请号>=CN03139244.X

<名称>=油污清洁剂

<申请（专利权）人>=刘新萍

<发明（设计）人>=刘新萍

<申请日>=2003.09.16

<地址>=257055山东省东营市八分场运输公司

<摘要>=本发明涉及一种精细化工类产品，特别适用于对玻璃表面油污进行清洗的清洁剂。本发明采用的技术方案包括下列重量百分比的原料组成：乙二酸或其盐3－10％、烷基芳基磺酸盐或脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠或十二醇磺酸钠4－12％、聚马来酸或其盐1－7％、盐酸6－15％，其余为水。上述方案的改进方案还包括原料中添加乙二胺四乙酸钠、磷酸三钠、澳化钠、乙二胺四甲叉二磷酸、聚丙烯酸钠，上述各物质的总量占原料总量的1－3％。乙二酸或其盐可选自草酸钠、草酸钾中一种。烷基芳基磺酸盐可选自烷基笨磺酸钠。聚马来酸或其盐可选自水解聚马来酸酐、马来酸酐、马来酸锌盐中的一种。本发明相比现有技术具有快速、高效、彻底地清除玻璃表层的重垢、油污，一次清洗时间1－2分钟，清洗成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN03141828.7

<名称>=采用超临界CO<SUB>2</SUB>介质制备不饱和有机酸接枝聚丙烯的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=董擎之

<申请日>=2003.07.24

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种以苯乙烯为第二单体(辅助接枝)采用超临界CO<SUB>2</SUB>介质不饱和有机酸接枝聚丙烯的方法。本发明的方法包括如下步骤：将不饱和有机酸接枝单体、辅助接枝单体苯乙烯，聚丙烯和引发剂以超临界状态的二氧化碳为介质，反应2～6小时，即获得目标产物，接枝率可达到5.5％以上，所获得的接枝产物的热性能、染色性能等得到了明显的改善，接枝产物的热分解温度比接枝前聚丙烯的热分解温度提高30℃左右，采用分散性染料，上染率提高5倍左右，由此可见，本发明的方法的接枝率较高，具有工业化生产的广阔前景。

<REC>

<申请号>=CN03142024.9

<名称>=一种耐划痕滑石粉填充聚丙烯组成及制备方法

<申请（专利权）人>=上海普利特复合材料有限公司

<发明（设计）人>=张祥福;汪勇;周文

<申请日>=2003.08.01

<地址>=201707上海市青浦工业园区新业路558号

<摘要>=本发明涉及一种耐划痕滑石粉填充聚丙烯组成，

其特征在于，采用橡胶增韧，它由以下重量配比的原料制成：

聚丙烯50－80填料5－35；橡胶5－25；高分子的有机硅弹性

体0.5－5；成和剂0.05－0.5；稳定剂0.1－1.0；滑石粉表面钝

化剂0.2－1.5加工助剂0.05－1.0；色粉0.3－2.0，其制备方法

是按重量配比秤取原料后将聚丙烯、填料、橡胶、高分子的有

机硅弹性体、成核剂、稳定剂、滑石粉表面钝化剂、加工助剂

和色粉在在高速搅拌机中混合，再放入双螺杆挤出机中熔融挤

出，挤出后冷却、干燥、切粒即得成品。本发明的优点是改善

了聚丙烯的抗划痕性能、抗紫外性能和耐热性能，材料的韧性

和刚性达到了良好的平衡，可以满足汽车零部件对材料的要

求；可在较高温度下脱模，大大提高成型效率，降低加工成本。

<REC>

<申请号>=CN03147534.5

<名称>=一种具有可见光变色效应的复合薄膜的制法及制得的产品

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=姚建年;张光晋

<申请日>=2003.07.09

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种具有可见光变色效应的复合

薄膜的制法，按如下步骤进行：将无机物水溶液与有机分子溶

液混合后搅拌，得到的溶胶用浇注法或旋转涂布法在清洁的基

片上制成膜；所述无机物是钼酸、钼酸钠、钼酸胺、磷钼酸或

硅钼酸；所述有机分子是N－甲基吡咯烷酮、四甲基脲、聚乙

烯吡咯烷酮、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸或聚乙烯醇。本发明采用

一种简单的溶胶－凝胶法，制备出具有很好的可见光光致变色

性能的薄膜，薄膜采用浇注法或旋涂法制备，操作简单。

<REC>

<申请号>=CN03150449.3

<名称>=一种多层电泳凝胶及其在核酸分离和制备中的应用

<申请（专利权）人>=徐定邦;徐文慧

<发明（设计）人>=徐定邦;朱德芬;谢文凯;徐文慧

<申请日>=2003.08.19

<地址>=200071上海市永兴路58弄2号603室

<摘要>=本发明提供一种用于分离核酸和其他生化物质

的电泳凝胶及其应用，这种多层凝胶由聚丙烯酰胺和琼脂糖两

种组分构成，或由不同浓度的聚丙烯酰胺凝胶、或不同浓度的

琼脂糖凝胶所构成。特别是由二层不同浓度的同一种凝胶或二

层不同性质的凝胶所组成。多层凝胶制备方法简单，形式变化

多样可满足不同分离分析要求。在分离范围和分辨率上优于单

一浓度凝胶和梯度凝胶。适用于核酸和其他生化物质的分离和

制备。

<REC>

<申请号>=CN03157188.3

<名称>=用于促进塑料降解的添加剂组合物

<申请（专利权）人>=韩国见喜株式会社;营口见喜降解塑料有限公司

<发明（设计）人>=郑钟贤;李相汉

<申请日>=2003.09.18

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=公开了一种用于促进塑料降解的添加剂组合物。

该添加剂组合物有助于从各种塑料原材料制造的塑料制品如

一次性塑料容器或乙烯基包装容器在短时间内的降解，同时可

控制塑料制品降解所需的时间。该添加剂组合物包括70～80

重量份碳酸钙；10～20重量份聚丙烯；2～4重量份56～60％

液体石蜡；1～2重量份硬脂酸；和3～5重量份可自降解的聚

合物材料，基于100重量份组合物。进一步公开了一种通过将

该添加剂组合物加入到塑料原材料中制造的可降解塑料制品。

<REC>

<申请号>=CN03157556.0

<名称>=多功能隔热防水漆及生产工艺

<申请（专利权）人>=颜振颖

<发明（设计）人>=颜振颖

<申请日>=2003.09.24

<地址>=515300广东省普宁市军埠镇爱立美乳胶制漆厂

<摘要>=本发明是一种用于建筑方面的隔热防水涂料及

生产工艺，特别是一种多功能隔热防水漆及生产工艺。其成分

包括热水、聚乙烯醇、水玻璃(泡化碱)、盐酸、甲醛、丙烯酸

乳液、消泡剂(磷酸三丁酯)、分散剂(磷酸三钠)、增稠剂(聚丙

烯酰胺)、烧碱水、体质颜料。其生产工艺如下：将聚乙烯醇溶

于热水。然后加入水玻璃(泡化碱)、盐酸和甲醛，经低温反应

即为基料，于基料中加入体质颜料及消泡剂(磷酸三丁酯)、分

散剂(磷酸三钠)，经高速搅拌混合，然后再加入增稠剂(聚丙烯

酰胺)均匀调和，在调和料中加入烧碱水，使调和料呈碱性，将

上述呈碱性的调和料，用60－80目的细筛过滤即得到本发明

所述的多功能隔热防水漆。

<REC>

<申请号>=CN03159163.9

<名称>=一种改性的乙丙橡胶/聚丙烯热塑性弹性体及制备方法

<申请（专利权）人>=宁夏回族自治区化工设计研究院

<发明（设计）人>=刘长河

<申请日>=2003.09.08

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市文化西街107号

<摘要>=本发明涉及一种兼具橡胶和塑料特性的改性热

塑性高分子弹性材料。该产品各组分的重量百分比为：三元乙

丙橡胶26－24％、聚丙烯树脂20－25％、氢化饱和苯乙烯类

嵌段共聚物5－9％、交联助剂2－2.5％、流动性调节剂1.5－

2.3、补强填充剂13－15.5％、软化填充剂18－22％。将聚丙

烯树脂投放到温度为170－190摄氏度的密闭式炼胶炉中熔融，

再加入三元乙丙橡胶共混2－3分钟，随后加入润滑剂、活性

剂和填充剂，混炼1－3分钟，然后加入交联助剂硫化10－30

分钟，最后加入氢化饱和苯乙烯类嵌段共聚物、抗氧剂、防老

剂和流动调节剂，混合1－2分钟后将物料压片，冷却至常温

后造粒。本发明产品可使热塑特性增强，提高了外观质量和整

体性能。

<REC>

<申请号>=CN03159687.8

<名称>=一种多用途塑化粉煤灰的制备及应用方法

<申请（专利权）人>=勾睿卿

<发明（设计）人>=勾睿卿

<申请日>=2003.09.19

<地址>=075000河北省张家口市桥西区通顺街1号回民小学

<摘要>=本发明属于建筑砂浆技术领域，是一种多用途塑

化粉煤灰制备及其应用方法。有些施工现场配制砂浆时以一定

量的粉煤灰取代水泥，可以节约一部分资金。但是该砂浆的保

水性、粘聚性不好，早期强度低，抗裂性、耐水性、耐冻性较

差。本发明以粉煤灰为主要原料，掺入98－3砂浆添加剂的同

时掺入硫酸盐、石灰粉、聚丙烯酰胺、有机硅防水添加剂、一

种或数种纤维搅拌而成。通过适当减少基层砂浆中砂的用量及

在面层中掺入纤维的综合防裂措施即可克服抹灰砂浆开裂，又

不会增加施工成本。多用途塑化粉煤灰与水泥并用配制的新拌

砂浆泌水率低、柔软省力，硬化后早期强度较高、后期强度持

续增长、抗冻、抗裂、耐水，可应用于室内外砌块砌筑、抹灰

及室内墙地砖镶贴施工。

<REC>

<申请号>=CN03810382.6

<名称>=流延膜、其制造方法和由该流延膜制造的容器

<申请（专利权）人>=昭和电工塑料产品株式会社

<发明（设计）人>=札场哲哉;御手洗信幸;田头克春;渡辺和幸

<申请日>=2003.05.09

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的流延膜包括一种具有聚丙烯成分(A)和

共聚物弹性体成分(B)的组合物，其中MFR为0.1－15.0克/10

分钟，成分(B)中丙烯单元为50－85质量％，可溶于二甲苯的

成分Xs满足(I)至(V)，所得流延膜在低温下具有优良的在抗冲

击性与刚性之间的平衡、也具有优良的透明度和热封强度。另

外，本发明的容器包括本发明的流延膜，抑制了桔皮结构的产

生并具有优良的落袋强度和抗粘连性。(I)丙烯含量Fp为50－

80质量％。(II)可溶于二甲苯的成分Xs的特性粘度[η]Xs为

1.4－5dL/g。(III)特性粘度[η]Xs与不溶于二甲苯的成分Xi的

特性粘度[η]Xi的比率为0.7－1.5。(IV)通过双位点模型定义

的高丙烯含量的成分的丙烯含量

(P<SUB>p</SUB>)为60质量％到95质量％，

低丙烯含量的成分的丙烯含量(P’<SUB>

p</SUB>)为20质量％到60质量％。

(V)P<SUB>p</SUB>、(P’<SUB>

p</SUB>)、高丙烯含量的成分对Fp的比例

(P<SUB>f1</SUB>)与低丙烯含量的成分对Fp

的比例(1－P<SUB>f1</SUB>)满足特定的公

式。

<REC>

<申请号>=CN03819293.4

<名称>=用矿物油对间规聚丙烯的改性

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=L·A·凯利;J·M·沙尔德;M·B·米勒;V·巴雷;L·卢姆斯

<申请日>=2003.08.07

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=具有独特的一组机械性能的间规聚丙烯混合物

可通过混合间规聚丙烯与高分子量的矿物油、超低密度的聚乙

烯、或者这两者来制备。已经发现，本发明的间规聚丙烯混合

物具有减小的弯曲模量、减小的朦胧度、提高的冲击强度、以

及较短的注模成形周期时间。已经确定，向间规聚丙烯中添加

约5－10％高分子量的矿物油能减小弯曲模量值约25－30％。

而且，向间规聚丙烯材料中添加高达约10％的矿物油不会显示

渗出的现象，也不会损害透明度，事实上，在添加了矿物油后

朦胧度值％稍有减小。另外，注模成形周期时间的优化显示，

使用间规聚丙烯与5％矿物油的混合物与使用没有矿物油的间

规聚丙烯相比，在总的周期时间上节省了约12秒。本发明的

间规聚丙烯混合物可根据习惯作法，使用现有技术中已知的基

本塑性工艺进一步地加工，制造流延薄膜、吹塑薄膜、注模成

形部件、吹塑容器、以及其它制品。

<REC>

<申请号>=CN03818931.3

<名称>=用于聚丙烯的β－成核剂、光稳定剂

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=D·梅德尔;P·杜布斯;K·霍夫曼;A·克拉默

<申请日>=2003.07.29

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=适合用作聚丙烯树脂的β－成核剂、光稳定剂的

式(1)的组合物，其中R<SUB>1</SUB>是H、

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>8</SUB>烷基、－O<SUP>－

</SUP>、－OH、－

CH<SUB>2</SUB>CN、

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>18</SUB>烷氧基、被－OH取代的

C<SUB>2</SUB>－

C<SUB>18</SUB>烷氧基、

C<SUB>5</SUB>－

C<SUB>12</SUB>环烷氧基、

C<SUB>3</SUB>－

C<SUB>6</SUB>链烯基、未取代或苯环被1、2

或3个C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>4</SUB>烷基取代的

C<SUB>7</SUB>－

C<SUB>9</SUB>苯基烷基或

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>8</SUB>酰基；

R<SUB>2</SUB>是氢或甲基；

R<SUB>3</SUB>和

R<SUB>4</SUB>是氢或甲基；X是

C<SUB>2</SUB>－

C<SUB>10</SUB>亚烷基或式(II－a－1)、(II－a

－2)、(II－a－3)、(II－b－1)、(II－b－2)或(II－b－3)的基团；

和Y是C<SUB>5</SUB>－

C<SUB>12</SUB>环烷基，被1，2或3个

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>4</SUB>烷基取代的

C<SUB>5</SUB>－

C<SUB>12</SUB>环烷基或式(III)的基团，其中

R<SUB>1</SUB>、

R<SUB>2</SUB>、

R<SUB>3</SUB>和

R<SUB>4</SUB>如上定义。

<REC>

<申请号>=CN03820535.1

<名称>=用于生产双轴取向聚丙烯薄膜的树脂组合物

<申请（专利权）人>=桑诺克公司(R&M)

<发明（设计）人>=金世铉;M·R·斯蒂芬斯

<申请日>=2003.08.22

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提供可用于制备双轴取向聚丙烯薄膜

(BOPP)的聚丙烯树脂组合物。本发明的树脂是高结晶度(低可

溶物)聚丙烯均聚物和乙烯/丙烯无规共聚物(RCP)的共混物。这

些共混物能够用来替代标准高可溶物BOPP级聚丙烯均聚物。

另外，高结晶度聚丙烯均聚物在共混物中的使用赋予了成品薄

膜以改进的劲度，同时保持了共混物的良好加工性能。

<REC>

<申请号>=CN03820628.5

<名称>=用于高效像素化聚合物场致发光器件的高电阻聚苯胺掺混物

<申请（专利权）人>=E.I.内穆尔杜邦公司

<发明（设计）人>=C·张

<申请日>=2003.08.26

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=提供一种组合物，它包括以聚(2－丙烯酰氨基－2

－甲基－1－丙磺酸)作为抗衡离子的聚苯胺(PANI/PAAMPSA)

和其用量足以降低所述组合物导电性的聚(苯乙烯磺酸)(PSS)。

本发明组合物还可包括聚丙烯酰胺(PAM)。本发明组合物适用

于高电阻缓冲层，用于发光器件(例如有机发光二极管OLED)。

<REC>

<申请号>=CN03823455.6

<名称>=阻燃剂组合物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=N·卡普里尼迪斯;G·钱德里卡;J·青格

<申请日>=2003.09.25

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=有机聚合物基材例如聚烯烃如聚丙烯，可以通过

掺入如下的混合物制成阻燃剂：(i)至少一种空间受阻烷氧基胺

稳定剂和(ii)选自蜜胺系阻燃剂组成的一组的至少一种惯常阻

燃剂。本发明的组合物兼备良好阻燃性能、光稳定性和良好机

械性能。聚烯烃对光、热和氧是稳定的，而且是以至少一种受

阻烷氧基胺和至少一种惯常阻燃剂的掺入而成为阻燃剂的，同

时能使通常高水平的阻燃剂填料大大降低或消除。

<REC>

<申请号>=CN200310100799.3

<名称>=聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=矢田理子;谷村博之

<申请日>=2003.10.09

<地址>=日本大阪市

<摘要>=本发明提供一种聚丙烯树脂组合物，其含有下面

的成分(A)和(B)：(A)10－99重量％的丙烯均聚物，在金属茂

催化剂的存在下聚合得到，该均聚物满足下面的要求(a1)和

(a2)：(a1)根据差示扫描量热法(DSC)，其熔融峰在120℃和

170℃之间，和(a2)其特性粘度[η]为0.5－6dl/g，以及(B)90－1

重量％的无定形α－烯烃聚合物，含有不低于20摩尔％的具

有3－20个碳原子的α－烯烃单元，该α－烯烃聚合物满足下

面的要求(b1)至(b3)：(b1)根据差示扫描量热法(DSC)，其熔融

峰实质上不存在，(b2)其特性粘度[η]为0.1－10dl/g，和(b3)

其分子量分布不超过4，其中成分(A)和(B)的总量为100重

量％，并且无定形α－烯烃聚合物中所含的全部单元的总和为

100摩尔％。

<REC>

<申请号>=CN200310101605.1

<名称>=一种适用于高温条件的交联聚合物溶液的制备方法

<申请（专利权）人>=石油大学（北京）

<发明（设计）人>=郑晓宇;佟倩倩;马玉华;王涛;吴肇亮

<申请日>=2003.10.21

<地址>=北京市昌平区府学路20号

<摘要>=本发明提出一种适用于较高温度条件的交联聚

合物溶液的制备方法，包括：取分子量为100－3000万的部分

水解聚丙烯酰胺，与交联剂柠檬酸铝相混合，加入质量比为

0.01－0.50的多价态过渡金属离子与还原剂，在反应温度60－

100℃，pH值6－9，反应时间1－30天的条件下形成交联聚合

物溶液；本发明利用多价态过渡金属离子与有机还原剂或无机

还原剂的复合效应，可有效消除体系中氧化性物质引起的LPS

体系中聚合物的氧化降解，同时利用多价态过渡金属离子高价

态的络合作用改变原有LPS体系中交联聚合物线团的微观聚

集形态，从而形成稳定的LPS体系。采用本发明制备的交联聚

合物溶液在高温油藏条件下应用效果良好，能够进入到油藏深

部，实现油藏深部调剖，显著提高原油采收率。

<REC>

<申请号>=CN200310103382.2

<名称>=一种采用电沉积法制备氧化钴材料的方法

<申请（专利权）人>=北京航空航天大学

<发明（设计）人>=于维平

<申请日>=2003.10.31

<地址>=100083北京市海淀区学院路37号

<摘要>=本发明公开了一种制备钴基氧化物材料的方法，

是采用电沉积直接把活性物质沉积在铜箔集流体基体上，然后

经热处理制备钴基氧化物材料。其制备方法，第一步：配制电

沉积溶液；第二步：除去基体表面的氧化层；第三步：将经第

二步处理后的基体浸入第一步已配制好的电沉积水溶液中开

始电沉积氢氧化钴材料；第四步：将经第三步处理后的基体放

入去离子水中浸泡1～5小时后取出，并进行干燥处理；第五

步：将经第四步处理后的基体热处理；第六步：将上述热处理

后的钴基氧化物材料取出，以纯锂片为对电极，电解液为1MLiPF<SUB>6</SUB>/EC+DMC(1∶1)，电池隔膜为微孔聚丙烯膜，在充满氩气的手套箱中进行模拟电池的装配。采用LAND电池测试系统在室温下进行恒电流充放电测试。

<REC>

<申请号>=CN200310105808.8

<名称>=液态缓释复合肥料

<申请（专利权）人>=白银市技术开发服务中心;西北工业大学

<发明（设计）人>=宋宝兴;刘建睿;宁荣昌;杨成荫;程登喜;于国燕

<申请日>=2003.10.10

<地址>=730900甘肃省白银市白银区人民路100号

<摘要>=本发明涉及一种液态缓释复合肥，由氮、磷、钾、

铁、锌、锰等水溶性化合物及聚丙烯酸钠或聚丙烯酰胺高分子

材料组成。含有营养元素的富水液体在土壤中的扩散阻力陡

增，长时滞留于追施部位，达到了液体肥料缓释的效果。从而

提高了营养元素的利用率，突出体现了多组份营养元素的综合

效应。本发明有利于对土壤碱性的改造，大幅度增加农作物产

品产量，提高了农产品的商品率，应用范围较广。

<REC>

<申请号>=CN200310105505.6

<名称>=衣物清洗剂

<申请（专利权）人>=张建海

<发明（设计）人>=张建海

<申请日>=2003.11.12

<地址>=257000山东省东营市济南路280号

<摘要>=本发明涉及一种适合清洗衣物易赃处用的清洗

剂，尤其是一种衣物清洗剂，提供了一种洗涤时不须用力搓擦，

轻轻抹搓即将污垢去除，不会留下污垢痕迹的一种衣物清洗

剂。衣物清洗剂的技术方案是用聚丙烯酸树脂II号放入已盛有

乙醇不锈钢容器内，进行搅拌并同时加热30－45℃，再放入聚

氧乙烯20山梨醇酐单油酸酯，继续搅拌至固状成分全部溶解，

然后放入聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯－20搅拌至混合均匀。

在使用该清洗剂时不须用力搓擦，轻轻抹搓即将污垢去除，不

会留下污垢痕迹，同时将洁净的衬衫在穿前喷于易脏处，穿着

时会产生清香，尤其使衬衫的领子挺刮，并且对人体皮肤无不

良刺激。

<REC>

<申请号>=CN200310107691.7

<名称>=室温固化耐热透波一体化有机硅类热防护涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=黄玉东;孙举涛;曹海琳

<申请日>=2003.11.12

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=室温固化耐热透波一体化有机硅类热防护涂料

的制备方法，它涉及一种具有耐热和透波功能的有机硅树脂类

化学涂料的制备方法。本发明将硅树脂和含有机硅的聚甲基丙

烯酸酯按质量比为10∶1～10∶2的配比混合，然后加入占硅

树脂量0.06～0.12％的醋酸锌，油浴加热，控制反应温度在

160～180℃之间，硅树脂固化剂KH－CL的用量为硅树脂的

3～10wt％，聚丙烯酸酯的交联剂双甲基丙烯酸乙二醇酯、引

发剂过氧化甲乙酮、促进剂錼酸钴用量分别为聚丙烯酸酯的

10～20wt％、2～5wt％、2～4wt％；耐热填料分别为中空玻璃

微球60～80wt％、云母粉20～40wt％。本发明涂料固化后具

有较好的粘附性和优异的短时耐高温性能，而且在高温下仍然

具有较高的雷达波透过率。

<REC>

<申请号>=CN200310107149.1

<名称>=能清除水中的肥皂或油脂的配方

<申请（专利权）人>=谭寅生

<发明（设计）人>=谭寅生;刘三生

<申请日>=2003.12.02

<地址>=300192天津市鞍山西道风湖里17－605

<摘要>=本发明属于人类弃用水中含有肥皂或油脂的脱

除环境保护技术。是由人工合成的阳离子聚丙烯酰胺配制液配

制成的油皂絮凝甲与乙液的两种配方，可适用于任何条件下，

生产、生活用水中含有肥皂或油脂的水，需将其中的肥皂或油

脂脱出而使水不再含有肥皂或油脂。配制中需用

CaCl<SUB>3</SUB>和

AL(OH)Cl<SUB>3</SUB>及

FeCl<SUB>3</SUB>和一定比例的阳离子聚丙

烯酰胺液等。

<REC>

<申请号>=CN200310107923.9

<名称>=一种复合保温隔热材料

<申请（专利权）人>=尉卫祖

<发明（设计）人>=尉卫祖

<申请日>=2003.10.16

<地址>=312000浙江省绍兴市越城区镜中苑2幢502室

<摘要>=一种复合保温隔热材料，属建筑材料的制造技术

领域，以硅酸盐水泥、聚苯乙烯颗粒、凝胶粉为原料，聚苯乙

烯颗粒和凝胶粉的加入量，按硅酸盐水泥的重量百分比计，分

别为6％－12％和1％－5％。本发明配方设计合理，施工简便，

具有较好的保温隔热效果，尤其可根据各地的气候条件和墙体

外墙、屋面等不同建筑表面的施工要求，有选择地添加粉煤灰、

硅藻土、减水剂、增稠剂、珍珠岩、保水剂、聚丙烯纤维、防

裂粉等辅助材料，以进一步提高保温隔热效果和施工质量。经

多次实地测试和现场施工，用本发明所述的复合保温隔热材料

在外墙、屋面等粉刷后，夏季高温时，室内气温可下降5－8

度，能满足建设部《民用建筑节能设计标准》的要求，有效改

善了居住环境。

<REC>

<申请号>=CN200310108889.7

<名称>=一种环保型光催化内墙涂料

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=施利毅;孙颖卿;张剑平

<申请日>=2003.11.27

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种环保型光催化内墙涂料及其制

备方法。属建筑高分子化工涂料制造工艺技术领域。本发明的

环保型光催化内墙涂料，采用无机、有机复合乳液作为成膜物

质，而光催化剂以功能填料形式分散于其中，再辅以助剂及其

它功能型添加剂，制成一种常温固化的水性环保涂料；该涂料

的特征在于具有以下各原料组分及重量百分配比：硅丙乳液和

聚丙烯酸酯乳液中的一种或两种的混合液为10－35％、硅溶胶

为5－15％、纳米级的锐钛矿相或锐钛矿相和金红石相的混合

相二氧化钛颗粒，或经表面处理的二氧化钛复合颗粒，即光催

化剂为2－15％、颜料和填料及其它添加剂为10－20％、水溶

剂为余量。本发明的环保性光催化内墙涂料可有效降解周围空

气中污染物质，净化室内空气，特别是对室内的甲醛、甲苯等

有害有机物质进行降解，且具有抗菌、自净、消雾等功能。

<REC>

<申请号>=CN200310109135.3

<名称>=高分子环保型材配方及工艺

<申请（专利权）人>=顾德超

<发明（设计）人>=顾德超

<申请日>=2003.12.05

<地址>=201100上海市朱莘路879弄83号102室

<摘要>=本发明高分子环保型材配方及工艺涉及一种利

用聚烯烃工业回收废料生产的挤出型材。本发明配方包括聚烯

烃工业回收料、填料，由有聚丙烯树脂、聚烯烃工业回收料构

成的高分子组份，与填料、颜料、加工助剂组成，所述填料为

碳酸钙、滑石粉、碳黑中的一种或其组合，所述聚烯烃工业回

收料为聚丙烯回收料、聚乙烯回收料中的一种或其组合，所述

加工助剂为液体石蜡、氯化石蜡中的一种或其组合，各组份重

量份为：聚烯烃工业回收料50－70、聚丙烯30－50、填料20

－30、加工助剂1－10、抗氧剂不大于5。本发明工艺是先将

高分子组份、填料、加工助剂混煤炼、造粒，造粒机温度180

－200℃；再将混炼粒子入挤出机挤出成型，在成型模具内冷

却、真空成型。

<REC>

<申请号>=CN200310109134.9

<名称>=高分子环保型防滑地砖工艺及配方

<申请（专利权）人>=顾德超

<发明（设计）人>=顾德超

<申请日>=2003.12.05

<地址>=201100上海市朱莘路879弄83号102室

<摘要>=本发明高分子环保型防滑地砖工艺及配方，涉及

一种利用工业聚烯烃回收料生产的有防滑功能的地砖。本发明

高分子环保型防滑地砖配方包括聚烯烃回收料、填料、加工助

剂、颜料组成的高分子料和石英砂，其中聚烯烃回收料为聚丙

烯回收料、聚乙烯回收料中的一种或其组合，所述填料为碳酸

钙、滑石粉中的一种或其组合，所述加工助剂为液体石蜡、氯

化石蜡中的一种或其组合，各组份的重量份为：聚烯烃回收料

100、石英砂60－100、填料10－30、加工助剂不大于5、颜料

不大于10。其成型工艺是先将聚烯烃、填料、抗氧剂、颜料在

160－190℃条件下混炼得混合料后，将混合料与石英砂120－

160℃条件下混炼，出料；再将第二步出料压制成型。

<REC>

<申请号>=CN200310109601.8

<名称>=一种去除2－酮基－L－古龙酸发酵液菌体蛋白的方法

<申请（专利权）人>=胡伟东

<发明（设计）人>=胡伟东

<申请日>=2003.10.08

<地址>=050071河北省石家庄市和平西路336号214室

<摘要>=本发明是一种去除2－酮基－L－古龙酸发酵液菌体蛋白的方法，为解决原有方法操作周期长、工序繁琐、树脂严重污染、树脂再生剂用量大等问题而发明。该发明方法包括以下步骤：a.采用古龙酸二次结晶母液调整发酵液pH值至蛋白质等电点；b.加入阳离子度大于40％，分子量大于600万的聚丙烯酰胺，反应、静置、分层，沉淀物离心过滤；c.留取上清液，滤渣用1～2倍水洗涤2～3次；d.合并上清液和滤液。本发明的工艺简单、操作方便，不引进杂质，处理费用低，菌体蛋白去除彻底，上清液清亮透明。经试验证明，本发明的方法可以使2－酮基－L－古龙酸的回收率比常规方法提高5％以上，周期缩短80％，总收率可达到98％，处理成本降低50％以上。

<REC>

<申请号>=CN200310107986.4

<名称>=超临界CO<SUB>2</SUB>制备结晶聚丙烯的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=曹贵平;刘涛;赵玲;许志美;朱中南;袁渭康

<申请日>=2003.10.16

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种超临界

CO<SUB>2</SUB>制备结晶聚丙烯的方法。包

括如下步骤：将成核剂和聚丙烯在高压或超临界

CO<SUB>2</SUB>状态下进行溶胀增塑聚合

物，即获得本发明的聚丙烯。本发明的方法所获得的结晶聚丙

烯的结晶度提高10～14％，透明性提高，制备方法较为简单可

靠，由于成核剂是先溶解于高压或超临界

CO<SUB>2</SUB>中，然后以分子状态渗透到

聚丙烯的基体中，由于成核剂的极性大于聚丙烯，因此成核剂

在聚丙烯基体中聚集，并以纳米粒子均匀分散于聚丙烯中，在

聚丙烯熔融降温结晶过程中，以纳米粒子分散的成核剂作为成

核中心，引导聚丙烯结晶，可以改善聚丙烯的晶型，提高聚丙

烯的结晶度，改善聚丙烯的透明性，克服了现有技术存在的成

核剂分散粒度大，分布不均匀，用量大，成核效果差缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200310108618.1

<名称>=耐低温聚丙烯抗菌塑料及制备方法

<申请（专利权）人>=上海清川塑胶制品有限公司

<发明（设计）人>=李臣明;蒋大陆;方伟立;李远勇

<申请日>=2003.11.14

<地址>=201201上海市浦东新区王港镇西首

<摘要>=本发明涉及抗菌塑料，特别是一种聚丙烯抗菌塑

料及其制备该产品的方法。按照重量百分比在聚丙烯母粒70

－86％中加入银系抗菌母粒0.5－5％，达到20－50纳米级，

再加入聚烯弹性体Poes13－25％；该过程中采用三级逆次加

热，挤出机温度为，一级：160－170℃、二级：170－180℃、

三级：190－210℃。可以解决现有聚丙烯塑料低温下易脆化及

破裂，在一定时间内可产生细菌并繁生，影响容器和管件内物

质的卫生及水质状况的技术问题，使得聚丙烯塑料具有耐低温

可抗菌的功能。

<REC>

<申请号>=CN200310110940.8

<名称>=聚丙烯纤维水泥砂浆及其生产方法

<申请（专利权）人>=贵州省交通规划勘察设计研究院

<发明（设计）人>=罗强;龙万学;周勇;邓卫东

<申请日>=2003.11.13

<地址>=550001贵州省贵阳市中山东路69号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯纤维水泥砂浆，其组成

如下：水灰比为0.35～0.45；胶砂比为：1∶0.5～1∶1.2；高效

膨胀剂含量为水泥用量的8％～10％；高效减水剂含量为水泥

用量的0.5％～1％；聚丙烯纤维含量为1m<SUP>3</SUP>砂浆中掺加0.8～1.2kg，本发明还公开了其生产方法，是一种抗折、抗压、抗拉强度高，脆性小，抗裂性能好，抗渗性好，粘接抗剪和握裹力强度大的高强预应力锚固灌浆材料。

<REC>

<申请号>=CN200310110552.X

<名称>=一种纳米高效污泥脱水调理剂

<申请（专利权）人>=曾智勇;杨源

<发明（设计）人>=曾智勇;杨源

<申请日>=2003.11.24

<地址>=410007湖南省长沙市芙蓉南路华盛家园3栋1216室

<摘要>=本发明公开了一种Z氏纳米高效污泥脱水调理

剂，其复合重量计为：聚合硫酸铁(PFS)85～98份，聚丙烯酰

胺(PAM)0.5～6份，羟甲基纤维素钠(NaCMC)0.5～6份，纳米

材料(TiO<SUB>2</SUB>、ZnO、

SiO<SUB>2</SUB>)0.5～3份。本发明是一种中

和能力和搭桥能力及渗透力强，使污泥脱水预处理效果好，速

率更快，药剂用量更少，价格最平，含水率更低的高效复合型

的Z氏纳米高效污泥脱水调理剂。

<REC>

<申请号>=CN200310110619.X

<名称>=泳池纳米混凝剂

<申请（专利权）人>=曾智勇;杨源

<发明（设计）人>=曾智勇;杨源

<申请日>=2003.12.10

<地址>=410007湖南省长沙市芙蓉南路华盛家园3栋1216室

<摘要>=本发明公开了一种Z氏泳池纳米混凝剂，其配比

重量计百分比为：硫酸铝45～60，聚合硫酸铁10～25，硫酸

亚铁20～30，聚丙烯酰胺2～10，纳米材料

(TiO<SUB>2</SUB>、ZnO、

SiO<SUB>2</SUB>)1～5。本发明是一种搭桥能

力强、渗透能力强，网捕悬浮物效果好，矾花大，沉降过滤效

果好且用量少，成本低的高效复合型Z氏泳池纳米混凝剂。

<REC>

<申请号>=CN200310110690.8

<名称>=从钛白酸性废水中回收偏钛酸的方法

<申请（专利权）人>=长沙安美瑞普环保技术开发有限公司

<发明（设计）人>=唐忠诚

<申请日>=2003.12.22

<地址>=410011湖南省长沙市五一大道492号粮油贸易大厦15楼

<摘要>=一种从钛白酸性废水中回收偏钛酸的方法，它

是：(1)将钛白酸性废水用泵送至高效混凝器，同时加入25－

35ppm的高效混凝剂聚合硫酸铝和3－5ppm的纳米级二氧化

钛，搅拌3－8分钟；(2)放入混凝池，停留25－35分钟；(3)

用泵送入高效絮凝器中，投入8－10ppm高效絮凝剂聚丙烯铣

胺，搅拌3－8分钟；(4)放入偏钛酸浓缩槽，自然分离沉降25

－35分钟；(5)放走上清液，得偏钛酸。本方法药剂用量小、

设备投资小、回收率高。

<REC>

<申请号>=CN200310114482.5

<名称>=一种通讯光电缆填充油膏

<申请（专利权）人>=修敏军

<发明（设计）人>=修敏军

<申请日>=2003.12.12

<地址>=257000山东省东营市东二路150号

<摘要>=本发明属于光通讯——光纤、光缆、电缆用的石

油有机化工高分子新型材料领域，尤其是涉及一种通讯光电缆

填充油膏。它由如下重量组分及配比组成，它含有的重量组分

及配比为，橡胶油13～19％、冷冻油58～65％、乙丙橡胶1～

3％、聚乙烯4～11％、聚丙烯3～10％、添加剂2～6％、抗氧

剂0.45～1％；它还含有阻水剂11～12％；本发明一则可对光

电缆起衬垫作用，缓冲光电缆受振动、冲击、弯曲等产生的机

械力影响，二则可防水份侵蚀光电缆，延长了光电缆的通讯质

量及使用寿命。本发明经有关质量监督检测部门测定，其各项

技术指标均已达到或超过国家部颁标准。本发明用于通讯密封

光电缆、阻水型密封光电缆。

<REC>

<申请号>=CN200310117217.2

<名称>=一种微生物肥料菌种发酵用的膜过滤装置及其应用

<申请（专利权）人>=中国农业科学院土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=刘小秧

<申请日>=2003.12.08

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街12号

<摘要>=本发明公开了一种在微生物肥料菌种发酵过程

中使用的膜过滤装置及其在微生物肥料生产中的应用。该过滤

装置包括蒸汽预过滤器(1)、空气预过滤器(2)、精过滤器(3)。

其中，蒸汽预过滤器(1)和空气预过滤器(2)中的内芯由聚丙烯组

成，精过滤器(3)中的内芯由聚四氟乙烯组成。该过滤装置减小

了空气阻力，提高过滤效率，操作简单，降低成本，使用本发

明的过滤装置生产的微生物多抗肥生物多抗菌肥有效地防治

病害，促进棉籽发芽、促进生长，从而提高了棉花的产量。

<REC>

<申请号>=CN200310117529.3

<名称>=耐溶剂型半互穿网络膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=曾汉民;刘国军;茹捷

<申请日>=2003.12.26

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一类耐溶剂型半互穿网络(半－IPN)

膜的制备方法。本发明采用原位聚合法，在质量浓度为1％－

45％的聚丙烯酸酯类共聚物溶液中加入交联单体和引发剂，通

入氮气，水浴加热50～85℃搅拌反应2～8小时，出料后涂膜，

即得到具有半互穿网络结构的聚丙烯酸酯半－IPN膜。并通过

在体系中添加有机改性的纳米CaCO<SUB>3</SUB>/SiO<SUB>2</SUB>核－壳结构复合粒子，制备出含有纳米粒子的具有半互穿网络结构的聚丙烯酸酯半－IPN膜。本发明所制备的半－IPN膜仍具有良好的透光率和光泽度，而且以乙醇和丙酮作为介质对两种半－IPN膜的耐溶剂性能进行考察的结果表明，半－IPN膜具有良好的抗溶剂性能；同时PA/PHDDA/纳米粒子半－IPN膜也具有更高的热稳定性能。

<REC>

<申请号>=CN200310117113.1

<名称>=一种诱发细胞粘附生长因子RGD抗体免疫原的化学合成方法

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=李茂林;朱鹤孙;杨新林;曹传宝;王松

<申请日>=2003.12.03

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=一种诱发细胞粘附生长因子RGD抗体免疫原的

化学合成方法是应用双功能偶联剂小分子间苯二甲基二异氰

酸盐(m－xylylen－diisocyanate，简称XDI)作桥梁，将短肽

RGD(GLY－ARG－GLY－ASP－SER－PRO－LYS)粘附生长

因子偶联到卵清白蛋白Ovalbumin(简称OVA)载体上，对偶联

物RGD－OVA经SDS－聚丙烯酰胺凝胶纯化和紫外光谱测

定，确定RGD与OVA偶联比为11∶1，用偶联物对兔子进行

背部小剂量多点免疫注射，诱发出抗RGD抗体，诱导抗体RGD

免疫原的化学物成功的合成，就可以应用酶联免疫吸附试验

ELISA，对固定在生物材料上的RGD，准确地进行定性和定量

测定分析。避免了应用光电子能谱(XPS)，傅立叶红外(FTIR)

等测定材料表面的RGD费工费时的缺点。同时对于这些带有

RGD糖蛋白检测和其相关细胞生长的关系分析也带来一定的

帮助。

<REC>

<申请号>=CN200310120333.X

<名称>=热塑性树脂组合物及其注射成型制品

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=大川健一;下条盛康

<申请日>=2003.10.30

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明公开了一种热塑性树脂组合物，其含有特

定含量的(A)聚丙烯树脂，(B)弹性体，(C)无机填料，(D)熔体

张力为0.1N或更大，膨胀率为1.8或更大的树脂，其特征在于

该树脂在210℃测定的松弛模量G(t)与松弛时间为0.02sec的松

弛模量G(0.02)的比值(G(t)/G(0.02))达到0.01之前所用时间是

10sec或更大，以及树脂(E)，该树脂的特征是对于在220℃孔

L/D为40下测定的膨胀率，剪切速率为2.4×10<SUP>3</SUP>sec<SUP>－1</SUP>下测定的膨胀率(SR10<SUP>3</SUP>)与剪切速率为12×10<SUP>2</SUP>sec<SUP>－1</SUP>下测定的膨胀率(SR10<SUP>2</SUP>)的比值SR10<SUP>3</SUP>/SR10<SUP>2</SUP>为1.0－1.1。

<REC>

<申请号>=CN200310120848.X

<名称>=一种聚苯乙烯/聚丙烯酸酯自增容高分子合金的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=杜中杰;张晨;励杭泉

<申请日>=2003.12.30

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明提供了一种聚苯乙烯/聚丙烯酸酯自增容

高分子合金的原位制备方法，该方法采用浓乳液聚合的方法，

包括苯乙烯和丙烯酸酯单体浓乳液的预聚和添加大分子单体

的聚合两个阶段。第一阶段：以苯乙烯/丙烯酸酯单体为研究模

板，首先制备二者的浓乳液，然后进行预聚合；第二阶段：将

部分预聚的苯乙烯和丙烯酸酯单体的浓乳液混合，然后添加大

分子单体，继续聚合至反应结束，由此得到自增容化的高分子

合金。

<REC>

<申请号>=CN200310122168.1

<名称>=冲灰水管道用阻垢剂

<申请（专利权）人>=林军

<发明（设计）人>=林军

<申请日>=2003.12.29

<地址>=300400天津市北辰区闫庄天津益鑫思源工贸有限公司

<摘要>=一种冲灰水管道用阻垢剂，其特征在于：由下列

原料按如下重量配比制成的：高分子聚丙烯酰胺(阳离子型)8

－12份、高效分散剂7－15份、渗透剂3－5份、阻垢分散剂

7－15份、水53－75份。本发明的优点是：1.对电厂的冲灰水

有很好的阻垢及去垢效果，可以有效降低冲灰水管路及水泵的

结垢速度，提高冲灰水的回用率。2.可大大延长灰水管路的酸

洗时间。3.出水浊度低、值接近排放标准、有害物质达标。经

处理后澄清灰水的浊度可小于5FTU、pH值接近9.0。对回水

管道和灰浆管道的原始灰垢有一定的清除作用。4.价格低。

<REC>

<申请号>=CN200380103462.6

<名称>=支化聚丙烯

<申请（专利权）人>=托塔尔石油化学产品研究弗吕公司

<发明（设计）人>=阿巴斯·拉扎维

<申请日>=2003.11.17

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=提供了用于生产聚合物主链上含有支链的聚丙

烯的方法，该方法包括：(a)由烯烃单体形成大分子单体；和(b)

在大分子单体和催化剂存在下，在有利于将大分子单体结合到

聚丙烯主链上的聚合条件下，对丙烯进行聚合以形成支链聚丙

烯；其中在步骤(a)中使用的催化剂含有茂金属催化剂，其促进

链终止Palkyl消除反应以在大分子单体中形成末端不饱和基

团。

<REC>

<申请号>=CN200380105485.0

<名称>=低气味的可形成水凝胶的聚合物的制造方法

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=G·内斯特勒;K·J·米勒－恩格尔;S·威克尔

<申请日>=2003.12.08

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及一种基于丙烯酸的低气味可形成水

凝胶的丙烯酸聚合物的制备方法。所述方法包括如下步骤：a)

在含水聚合介质中使包含至少50重量％丙烯酸的单体组合物

进行自由基聚合以制备聚合物水凝胶，并将所述水凝胶转化为

颗粒状水凝胶或者转化为可形成水凝胶的粉末；并非必要地b)

使用交联物质处理所述颗粒状水凝胶或所述可形成水凝胶的

粉末，其中该交联物质包含(可以是潜在的形式)至少两个可与

所述聚合物上的羧基反应的基团。本发明方法的特征在于步骤

a)中所用丙烯酸包含总量小于500ppm、优选不超过400ppm、

特别是不超过300ppm的低聚物，其中ppm是指相对于丙烯酸

的重量比。三聚丙烯酸(其中x＝2的化合物I)以及丙烯酸的高

级低聚物的比例宜低于100ppm，特别是低于50ppm，并特别

低于10ppm。

<REC>

<申请号>=CN200380104847.4

<名称>=压敏粘合剂制品

<申请（专利权）人>=蒂萨股份公司

<发明（设计）人>=蒂洛·多拉斯;马克·休斯曼

<申请日>=2003.11.11

<地址>=德国汉堡

<摘要>=一种由片或条形载体制成的自粘合制品在一个

侧面上至少部分涂覆有基于聚丙烯酸酯的压敏粘合剂材料，该

材料包括至少一种聚丙烯酸酯嵌段共聚物，该共聚物具有连续

的硬聚合物嵌段[P(A)]和软聚合物嵌段[P(B)]，其中硬聚合物嵌

段的玻璃转化温度不超过10℃，优选为0至－80℃，软聚合物

嵌段的玻璃转化温度超过10℃，优选为20－175℃。由此产生

微结构，其允许最小的粘附和非粘附区域交换并且因此产生所

希望的容易地粘贴和容易除去的粘合剂行为，例如自粘合记事

本所需的行为。

<REC>

<申请号>=CN200380106753.0

<名称>=涂料组合物

<申请（专利权）人>=晓温－威廉姆斯公司

<发明（设计）人>=J·K·杜什

<申请日>=2003.12.19

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种涂料组合物包含以下组分的反应产物：(a)

至少一种环醚或酐；以及(b)一种有烷氧基硅烷官能团的聚丙烯

酸、醇酸、聚酯、环氧化物或一种多官能多元醇；以及(c)至少

一种化学式为Rm－M(OR’)n的金属酯，其中M为硅、铝、

锆、钛、镁、硼、钨或钼，R为一个少于十个碳原子的烃基或

少于二十个碳原子的包括氢、碳、氧的基团，R’为一个少于

十个碳原子的烷基或芳基，m值为0，1，2，3而对应的n值

为4，3，2，1；以及(d)至少一种有有机官能团的烷氧基硅烷。

<REC>

<申请号>=CN200410001761.5

<名称>=回收聚乙烯/聚丙烯/聚苯乙烯共混物的制备方法

<申请（专利权）人>=延边大学

<发明（设计）人>=姜日善

<申请日>=2004.01.28

<地址>=133002吉林省延吉市公园路105号

<摘要>=本发明涉及不相容聚合物的增容技术，具体地指

一种轻度交联回收聚乙烯(PE)/聚丙烯(PP)/聚苯乙烯(PS)共混

物的制备方法。本发明是如下连续的两步增容为特征的：第一

步，将PE/PP/PS混合物置于旋转速度为30－60rpm，温度为

140－160℃的混合器中混合融化，再将PE/PP/PS混合物重量

的0.05－2％过氧化物、0.5－5％马来酸酐和0.05－5％二甲基

甲酰胺的混合物在3－10分钟内加到混合器中，加完，继续混

合反应2－5分钟。第二步，继续加入马来酸酐摩尔数的0.1－

3倍摩尔的多官能团胺，在140－160℃下继续共混反应8－12

分。与现有技术相比，本法所制备的共混物性能有显著提高，

可生产出环保型的管材、板材等。

<REC>

<申请号>=CN200410006168.X

<名称>=硫酸钾钻井液

<申请（专利权）人>=窦春库

<发明（设计）人>=窦春库;王志军;姜国斌;窦锡陆

<申请日>=2004.03.05

<地址>=163458黑龙江省大庆市让胡路区远望邮局6－6信箱

<摘要>=本发明涉及一种硫酸钾钻井液。主要解决现有的

钻井液密度大、抑制性差对油层产生污染的问题。其特征在于：

该钻井液各成分及配比按重量百分比如下：膨润土1％～6％、

硫酸钾5％～15％、磺化单宁0.5％～2％、褐煤0.1％～1％、

焦磷酸钠0.1％～1％、羟乙基纤维素0.1％～0.4％、聚丙烯酰

胺0.1％～0.2％、黄原胶0.1％～0.2％、烧碱0.1％～1％、余

量为水。该硫酸钾钻井液具有密度低、抑制强的特点，对油层

保护效果好，对环境污染小，剪切稀释效果好。

<REC>

<申请号>=CN200410010364.4

<名称>=微生物凝聚法生产丙烯酰胺的方法

<申请（专利权）人>=焦作多生多化工股份有限公司

<发明（设计）人>=蔡军;时敏江

<申请日>=2004.06.24

<地址>=454000河南省焦作市解放西路马涧南

<摘要>=本发明涉及一种微生物凝聚法生产丙烯酰胺的

方法：含有一定量产腈水合酶菌株的发酵液，配以一定量和一

定浓度的阳离子絮凝剂聚丙烯酰胺，鼓泡搅拌，加入浓度为

0.35～0.45％阳离子絮凝剂聚丙烯酰胺溶液，加入量为每升发

酵液0.40～0.5克，在温度5～15℃环境中，鼓泡搅拌，使菌株

絮凝成大菌团，将大菌团清洗后放入生物反应器中，加入去离

子水，逐步放入丙烯腈溶液，在一定的反应温度和转速下进行

催化水合反应，当丙烯酰胺浓度积聚至26～40％，丙烯腈浓度

下降至0.1％以下时，结束反应，以后不断重复上述步骤。本

发明的设备投资省，能耗低，在同样生产规模情况下，设备投

资仅为游离细胞法和海藻酸钠凝胶法设备投资的20～25％，能

耗仅为上述两种方法能耗的30％左右。

<REC>

<申请号>=CN200410008131.0

<名称>=一种复合碳酸钙添充剂

<申请（专利权）人>=周雪梅

<发明（设计）人>=周雪梅;陈远兰

<申请日>=2004.03.04

<地址>=337000江西省萍乡高专成教家属住宅楼单元4楼

<摘要>=一种复合碳酸钙添充剂，其发明的要点在于：它

由碳酸钙、氧化聚乙烯蜡、硬脂酸、树脂、PVC复合稳定剂、

经混合→加热→搅拌→冷却→搅拌→再冷却→再搅拌→筛选

→包装等工艺制成。其重量组份为：碳酸钙70－90，氧化聚乙

烯蜡烛2－6，硬脂酸2－4，树脂5－15，PVC复合稳定剂8

－12。它广泛应用于聚氯乙烯(PVC)，聚丙烯(PP)，聚乙烯(PE)

等硬质塑料，及异型材、管材、板材和输送带、人造革、密封

胶带、电线电缆等高分子复合材料产品中作添充材料之用。

<REC>

<申请号>=CN200410012834.0

<名称>=临时可揭性保护涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉工业学院

<发明（设计）人>=宋光森;王敏;韦一良;方立中

<申请日>=2004.03.11

<地址>=430023湖北省武汉市常青花园中环西路特一号

<摘要>=以天然乳胶和聚丙烯酸乳液为基质材料，经过接

枝、共聚、部分硫化、硫化、常温快速硫化等改性，并辅助其

他辅料如：①快速硫化促进剂：ZnO、TX；②防老化剂264；

③光稳定剂UV－9；④乳化分散剂K12硫酸钠；⑤填充剂：

TiO<SUB>2</SUB>，

SiO<SUB>2</SUB>，

ZnO<SUB>2</SUB>；⑥消泡剂、流平剂、成膜

助剂：乳化硅油；⑦防凝剂、pH调节剂：硅酸钠；⑧粘度调

节(兼触变剂)：轻质SiO<SUB>2</SUB>；⑨原

乳液除氨剂：甲醛等，制备成可揭性保护涂料。该涂料可制备

成A、B两部分，A组分以天然乳胶为基质材料；B组分则以

聚丙烯酸乳液为基质材料，富含硫磺等助剂，使用时AB组分

混合，可使该涂料中和天然乳胶在固化的过程更进一步的硫

化。

<REC>

<申请号>=CN200410013386.6

<名称>=氯化改性聚丙烯树脂及其生产方法

<申请（专利权）人>=湖北双环化工集团有限公司;武汉化工学院

<发明（设计）人>=吴党生;童身毅;潘汉泽;张良均;赵永华;樊庆春;聂义民;刘生鹏;杨代宏;刘裕;何克芝;张立武;周洪涛;刘静

<申请日>=2004.06.29

<地址>=432407湖北省应城市东马坊团结大道

<摘要>=一种氯化改性聚丙烯树脂及其生产方法，是一种

以改性聚丙烯为原料、用水相氯化法生产氯化改性聚丙烯树脂

的方法及产品。其生产方法是：将氯气通入到含有改性聚丙烯、

表面活性剂、

分散剂等的悬浮液中，进行氯化反应，制备含氯量为10－70

％的氯化改性聚丙烯产品。本发明生产方法以改性聚丙烯为生

产原料，其反应时间短，反应条件温和，氯含量稳定可控，且

对环境无污染，生产过程中所产生废液主要是稀盐酸，全部采

用烧碱中和后，以氯化钠溶液的形式注入地下，供水采矿区采

卤之用，因此无废液产生。本发明产品性能可满足氯化工艺的

要求和作为涂料或油墨的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN200410012361.4

<名称>=矿棉吸音板的粘合增强剂及制备方法

<申请（专利权）人>=郭丽贞

<发明（设计）人>=张品功;郭丽贞

<申请日>=2004.06.24

<地址>=052260河北省石家庄市晋州市槐树镇北赵家庄村

<摘要>=本发明提供一种矿棉吸音板的粘合增强剂，其特

征在于粘合增强剂的组成包括如下重量份的：无水石膏60，轻

质碳酸钙90，氢氧化钠3－8，月桂醇2－9，硫酸蓖麻油0.6

－2.0，硫酸6－9kg，聚丙烯酰胺0.6－0.9，羧甲基纤维素6－

10，水96－136。这种矿棉吸音板的粘合增强剂的生产方法包

括下述步骤：(1)基料配制；(2)改性剂合成：(3)矿棉吸音板的

粘合增强剂的合成。采用本发明的粘合增强剂生产的矿棉吸音

板，技术进步效果表现在1.白度可提高两个档次以上，达到出

口优质标准；2.不返潮霉变，3.重量减轻10％；4.使矿棉吸音

板生产中的烘干时间缩短8－10分钟；5.降低原材料单位成本

5％。

<REC>

<申请号>=CN200410012571.3

<名称>=改性小本体聚丙烯组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=谢克昌;赵彦生;卢建军;鲍卫仁

<申请日>=2004.09.29

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=一种改性小本体聚丙烯组合物及其制备方法，涉

及一种改性小本体聚丙烯组合物及其制备方法，属于聚合物改

性的技术领域，其特征是该组合物中含有诱导形成β晶体的成

核剂、无机纳米粒子、偶联剂、抗氧剂、润滑剂和氯吸收剂。

其制备方法是将纳米粒子经干燥、超声波分散后，用偶联剂进

行活化处理，处理后的纳米粒子与小本体聚丙烯、β成核剂、

抗氧剂、润滑剂和氯吸收剂进行初混，在双螺杆挤出机中进行

熔融共混挤出造粒，制得改性小本体聚丙烯组合物，其冲击强

度和弯曲强度得到较大的提高。

<REC>

<申请号>=CN200410012572.8

<名称>=纳米粒子改性小本体聚丙烯材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=谢克昌;赵彦生;叶峻岭;鲍卫仁;卢建军

<申请日>=2004.09.29

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=一种纳米粒子改性小本体聚丙烯材料及其制备

方法涉及利用纳米粒子改性小本体聚丙烯制备的方法，属于聚

合物改性的技术领域。具体是将纳米粒子经干燥、超声波分散

后与溶解了不饱和单体和引发剂的溶液在超声波作用下进行

混合、分散，经混合、分散后的纳米粒子复合物真空干燥后与

小本体聚丙烯进行初混，在双螺杆挤出机中进行造粒，即得改

性小本体聚丙烯。在挤出过程中不饱和单体可以在引发剂作用

下，既可与聚丙烯进行接枝，也可以在纳米粒子表面进行接枝，

从而提高了纳米粒子在聚丙烯中的分散以及增加纳米粒子与

聚丙烯的相容性。从而可以提高改性聚丙烯的力学性能。此种

制备方法简化了纳米粒子填充工艺，易于实施。

<REC>

<申请号>=CN200410011367.X

<名称>=一种增韧聚丙烯材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=宋春雷;于黎;莫志深;那天海;于力;张利华

<申请日>=2004.12.17

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明属于一种增韧聚丙烯材料的制备方法，选

用等规聚丙烯和三元乙丙橡胶为原料，聚丙烯与三元乙丙橡胶

重量份数比为：100∶10－50，助剂为多官能团单体1－5份，

多官能团单体为三聚异氰酸三烯丙酯或三羟甲基丙烷三丙烯

酸酯，抗氧剂0.2－1份，抗氧剂选择四季戊四醇酯(1010)，在

180－210℃下共混，然后通过

Co<SUP>60</SUP>γ射线照射，辐照剂量为5

－20kGy。本发明制得的材料其抗冲击强度可以达到20－

40kJ/m<SUP>2</SUP>，比纯聚丙烯的抗冲击强

度提高了10－20倍，维卡耐热温度可以提高10℃以上。

<REC>

<申请号>=CN200410015770.X

<名称>=一种卷绕式铝－锌铝真空镀膜机

<申请（专利权）人>=上海致创真空镀膜有限公司

<发明（设计）人>=金英杰;施伟

<申请日>=2004.01.14

<地址>=201808上海市嘉定区徐行镇徐浦路12号

<摘要>=本发明涉及一种专门用于聚丙烯(BOPP)、聚酯

(PET)电容器用薄膜的金属化加工的卷绕式镀铝－锌铝真空镀

膜机，其特征在于用一组蒸发系统就可以完成铝－锌铝复合膜

的真空镀膜一次完成。由于采用了在铝蒸发组件[10－2]的侧面

并列并外侧抬起的斜置锌蒸发组件[10－1]并加大蒸镀鼓[6]的

直径，斜置的锌炉[10－6]可以贴近、也可以远离大蒸镀鼓[6]，

该技术可以节约设备投资、节约场地同样完成复合膜的镀膜任

务。适合在行业中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200410015542.2

<名称>=一种用于家用／办公电器外壳的聚丙烯树脂复合材料及其注塑制品

<申请（专利权）人>=广州金发科技股份有限公司

<发明（设计）人>=罗忠富;陈广强;杨四海;王林

<申请日>=2004.03.03

<地址>=510520广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯树脂复合材料，含有30

－90重量％的聚丙烯树脂、5－70重量％的微珠、0－50重量

％的无机微米或纳米粒子、0－50重量％的微纤维。本发明的

聚丙烯树脂复合材料，解决了现有技术的不足，不仅保持聚丙

烯原有的优良性能，而且具有成型性能佳、刚性/韧性均衡、注

塑成型制件表面质量优良，表面硬度高、不易划伤的性能，具

有优异的成型加工性及较低的成型收缩率，可在原有的HIPS、

ABS模具上直接注塑成型，从而代替HIPS、ABS。因此本发

明的聚丙烯树脂复合材料可以用于制备家用电器外壳及办公

电器壳体，尤其是电视机前/后壳、遥控器等家用电器外壳以及

用于复印机、监视器等办公电器的壳体。

<REC>

<申请号>=CN200410017170.7

<名称>=用于合成无规和低等规聚丙烯的催化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=王剑峰;王立;马振利;王文钦;江国华

<申请日>=2004.03.22

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种用于合成无规和低等规聚丙

烯的催化剂及其制备方法。采用一釜球磨法制备催化剂，即将

卤化镁在球磨罐中球磨20～40小时后，定量加入经溶剂稀释

过的卤化钛溶液，镁/钛摩尔比为20∶1～200∶1，继续球磨

10～40小时后，低温真空除去溶剂，干燥后再球磨10～40小

时，得到钛含量为0.4％～2.0％的负载型催化剂。本发明制备

方法工艺简单，环境污染小，易于工业化生产，且制得的催化

剂钛含量可控，性能稳定，用于催化丙烯聚合能得到无规和低

等规聚丙烯，其等规度不超过35％。

<REC>

<申请号>=CN200410016317.0

<名称>=纳米水性木质漆

<申请（专利权）人>=吴天帮

<发明（设计）人>=吴天帮;陈克敏

<申请日>=2004.02.13

<地址>=201413上海市奉贤区邵厂彭平路993号

<摘要>=本发明涉及一种纳米水性木质漆，其特征在于由下列两个组份构成：A组份按重量百分比为：聚氨酯树脂98.8％－99％，分散剂0.01％－0.1％，润湿剂0.2％－0.3％，消泡剂0.4％－0.6％，纳米二氧化钛(10微米)0.1％－0.2％；B组份为：固化剂。取A组份与B组份以10∶1的比例混合搅拌均匀。分散剂为羧酸盐，润湿剂为聚丙烯酸，消泡剂为有机硅氧烷，固化剂为聚异氰酸酯。本发明的优点是不含苯、酚等挥发性有害成分，有利于人体健康。

<REC>

<申请号>=CN200410016320.2

<名称>=纳米水性防锈漆

<申请（专利权）人>=吴天帮

<发明（设计）人>=吴天帮;陈克敏

<申请日>=2004.02.13

<地址>=201413上海市奉贤区邵厂彭平路993号

<摘要>=本发明涉及一种纳米水性防锈漆，其特征在于有下列组成物及重量百分比构成：分散剂0.4％－0.6％，消泡剂0.05％－0.15％，润湿剂0.3％－0.5％，杀菌剂0.05％－0.09％，丙二醇1.2％－1.8％，铁红粉6％－9％，云母氧化铁红8％－15％，滑石粉8％－12％，涓云母5％－9％，硅酸铝1％－1.5％，15％浓度的亚硝酸钠0.8％－1.5％，增稠剂0.8％－1％，丙烯酸乳液(92D)12％－18％，丙烯酸乳液(6515)8％－12％，成膜助剂1％－1.5％，纳米粉体0.1－0.2％，余量为水。分散剂为羧酸盐，消泡剂为有机硅氧烷，润湿剂为烷基酚聚氧乙烯醇，杀菌剂为四氯间苯二腈，增稠剂为聚丙烯酸，成膜助剂为二丙乙醇丁醚。本发明的优点是能替代含有有害有毒成分油性防锈漆，无毒、无害、无味的安全、环保阻燃。

<REC>

<申请号>=CN200410017403.3

<名称>=用于制造医疗注射器的聚丙烯树脂

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=陶红;陈海林;刘勇;董超;陆国华;将忠辉;牟丹;杨惠华;高国强

<申请日>=2004.04.02

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种用于制造医疗注射器的聚丙烯树脂，树脂为

丙烯与乙烯无规共聚物，乙烯含量0.5～5wt％。树脂中含有透

明成核剂、酸中和剂及抗氧剂。透明成核剂、酸中和剂及抗氧

剂的含量以重量比计为：丙烯与乙烯无规共聚物/透明成核剂＝

100/(0.08～0.40)；丙烯与乙烯无规共聚物/酸中和剂＝

100/(0.01～0.10)；丙烯与乙烯无规共聚物/抗氧剂＝100/(0.02～

0.30)。透明成核剂为山梨醇类或有机磷酸盐类化合物，酸中和

剂为硬脂酸钙或氢化滑石粉中的一种或两者的混合物，抗氧剂

为受阻酚类抗氧剂或亚磷酸酯类抗氧剂中的一种或两者的混

合物。该树脂同时具备良好的透明性和韧性。

<REC>

<申请号>=CN200410017402.9

<名称>=用于制造医疗输液容器的聚丙烯树脂

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=陶红;陈海林;刘勇;董超;陆国华;将忠辉;牟丹;杨惠华;高国强

<申请日>=2004.04.02

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种用于制造医疗输液容器的聚丙烯树脂，树脂

为丙烯与乙烯无规共聚物，乙烯含量0.5～4wt％，熔融温度

140～165℃，熔体流动速率1.0～4.0g/10min。树脂中含有酸中

和剂及抗氧剂，丙烯与乙烯无规共聚物/酸中和剂＝100/(0.01～

0.10)(重量比)；丙烯与乙烯无规共聚物/抗氧剂＝100/(0.02～

0.30)(重量比)。酸中和剂为硬脂酸钙或氢化滑石粉中的一种或

两者的混合物，抗氧剂为受阻酚类抗氧剂或亚磷酸酯类抗氧剂

中的一种或两者的混合物。本发明提供的聚丙烯树脂不仅具有

很好的耐热性、强度和韧性，并且具有更好的透明度。

<REC>

<申请号>=CN200410017791.5

<名称>=一种超细聚合物刚性填料及其制备和应用

<申请（专利权）人>=浙江工业大学

<发明（设计）人>=邬润德;童莜莉

<申请日>=2004.04.21

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区

<摘要>=本发明提供了一种超细聚合物刚性填料及其制

备方法，以及这种超细聚合物刚性填料在制备聚丙烯复合材料

中的应用。本发明的有益效果主要体现在：所得超细聚合物刚

性填料粒子粒径可调、粒度细、刚性大、分散性好、产品色白；

制备工业合理、方法简单、反应温度低、环境污染小；应用于

聚丙烯复合材料的制备增韧效果好、使之更易分散。

<REC>

<申请号>=CN200410018580.3

<名称>=一种分析城市污水厂污泥微生物群落构成的方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=赵建夫;陈玲;李竺;王峰;方萍;傅以钢

<申请日>=2004.05.24

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=一种分析城市污水厂污泥微生物群落构成的方

法，涉及PCR－DGGE技术对城市污水厂污泥微生物群落构成

的分析方法。包括第一步DNA提取；第二步PCR扩增；第三

步PCR产物浓缩；第四步DGGE电泳分离得DGGE图谱。其

特点是：第一步DNA提取分两次直接得到总DNA。先取2～

5g污泥样品，用DNA提取液等对污泥进行DNA提取后，沉

淀中再加入DNA提取液等离心收集上清液，合并上次上清，

再在上清液中加入由氯仿和异戊醇组成的混合液，离心，取上

层水层，重复上步操作离心，合并水层，完成DNA提取。第

四步，DGGE使用变性梯度为30％～60％的聚丙烯酰胺凝胶电

泳分离，然后得反映城市污水厂污泥微生物群落构成的DGGE

图谱。本发明省时省力、简捷准确、成本低。可广泛应用于各

类城市污水厂污泥微生物群落构成的分析。

<REC>

<申请号>=CN200410019640.3

<名称>=水源水预氯化增效剂

<申请（专利权）人>=天津市自来水集团有限公司;李星;李虹

<发明（设计）人>=李星;李虹;何文杰;韩宏大;杨艳玲;李圭白

<申请日>=2004.06.18

<地址>=300040天津市和平区建设路54号

<摘要>=本发明涉及水源水除污染净化处理，特别涉及水

源水预氯化增效剂。其组分包括高锰酸钾占60～75％(重量)，

硫酸铝占3～5％(重量)，氯化铝占4～6％(重量)，三氯化铁占

4～6％(重量)，硫酸铁占3～6％(重量)，硫酸亚铁占4～6％(重

量)，硫酸亚锰占6～9％(重量)，有机高分子絮凝剂占1～2％(重

量)，有机高分子絮凝剂选用阴离子型聚丙烯酰胺或非离子型聚

丙烯酰胺。将其按比例粉碎并均匀混合或配制成水溶液。在水

源水预氯化时，可根据水质优劣在限定范围内调整该增效剂各

组分的配比及投入量。增强预氯化净化消毒效果，可减少氯的

投放量，因此显著减少预氯化副产物的产出量，起到催化、氧

化、助滤作用，降低二次污染，从而可获得质量更好的自来水。

<REC>

<申请号>=CN200410018708.6

<名称>=改性聚硅氧烷电解质及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津市润泽化工有限公司

<发明（设计）人>=董世强;聂春生

<申请日>=2004.03.03

<地址>=300350天津市津南开发区摩力达产业园J座甲单元

<摘要>=本发明公开了一种改性聚硅氧烷电解质及其制

备方法，含有多种改性聚硅氧烷，还包括正硅酸乙酯、正硅酸

丙酯或正硅酸丁酯；水溶性聚丙烯酸；高纯硫酸和工业纯水。

利用其官能团使聚硅氧烷胶体－硫酸体系电解质具有多种优

良的性能，适用于铅蓄电池，可提高电容量，增大低温放电能

力，延长寿命，防止酸渗漏，减缓极板腐蚀。

<REC>

<申请号>=CN200410020558.2

<名称>=一种无机纳米抗菌聚丙烯给水管材及其制备方法

<申请（专利权）人>=金德管业集团有限公司

<发明（设计）人>=王士良;王仁强;陈敏;孙丽娜

<申请日>=2004.05.18

<地址>=110034辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街237－68号

<摘要>=本发明涉及一种无机纳米抗菌聚丙烯给水管材，

所述管材是由加入无机纳米抗菌剂改性的聚丙烯构成。本发明

所涉及的管材应用于建筑用冷热水管道系统。本发明的优点是

制造工艺简单，生产容易，无需增加特殊设备，它除了具有普

通聚丙烯给水管材抗腐蚀力强、易于热熔连接、价廉、质地坚

硬等优点外，还能够杀灭给水管道中的细菌、真菌、霉菌等几

十种菌种，对大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念珠菌等的抑菌

效果明显，抗菌效果持久，能够满足人们日常生活中对供水管

道抗菌的要求，具有很大的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410021879.4

<名称>=不含PE、PP、PS、PVC四种成分的生物降解塑料

<申请（专利权）人>=陈铭通

<发明（设计）人>=陈铭通

<申请日>=2004.02.23

<地址>=401147重庆市渝北区红黄路段天骄骏园B5，14－1号

<摘要>=本发明涉及一种不含PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、

PS(聚苯乙烯)、PVC(聚氯乙烯)四种成分的完全生物降解塑料

的生产方法，它包括以淀粉、粘合剂、合成生物降解树脂主料、

合成生物降解树脂辅料和助剂按一定的质量百分比构成的配

比，以及混料、高速匀质化、混炼和造粒的制作工艺过程。用

此塑料粒加工的制品，在标准堆肥状态下，6个月内分解超过

90％以上，尤其用于既有较高生物降解环保要求，又有良好力

学性能要求的农膜、育苗杯、食品(饮料)杯(袋)、购物袋及医疗

一次性用品等塑料制品的生产。

<REC>

<申请号>=CN200410022220.0

<名称>=塑料沼气池用硅灰石矿物纤维增强聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=包永平

<发明（设计）人>=包永平

<申请日>=2004.04.02

<地址>=650100云南省昆明市西山区马街镇积善村积善路35号

<摘要>=本发明公开了一种塑料沼气池用硅灰石矿物纤

维增强聚丙烯及其制备方法，属用于生产工业化塑料沼气池的

材料。是以聚丙烯、聚乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯按一定比例

混合的高分子材料为基体树脂，以一定比例的硅灰石粉为增强

剂，辅以一定量的抗氧剂经螺杆挤出造粒而制成。既保持了硅

灰石晶型较高的长径比，又解决了与聚丙烯结合良好的问题。

<REC>

<申请号>=CN200410024334.9

<名称>=棉浆粕黑液水、粘胶纤维生产废水综合处理方法

<申请（专利权）人>=山东海龙股份有限公司

<发明（设计）人>=逄奉建;张志鸿;王笃全;李国秀;王克全;张鹤玲

<申请日>=2004.06.15

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号

<摘要>=一种棉浆粕黑液水、粘胶纤维生产废水综合处理

方法，将棉浆粕黑液水经锅炉文丘里—水膜除尘器与锅炉烟气

充分接触后进入尘灰池，沉淀后进入酸化调节池内，并向池内

通入粘胶纤维生产过程中产生的pH≤2的二浴槽溢流水进行

酸化，控制pH值至5.5－7.5，然后向酸化后的废水中先后加

入聚合氯化铝和聚丙烯酰胺进行絮凝反应，絮凝反应后进入二

次沉淀池沉淀，固液分离后利用活性污泥法进行好氧生化处

理。采用本发明方法对棉浆粕黑液水进行综合处理，节能降耗，

处理费用低，以废治废效果好。

<REC>

<申请号>=CN200410024440.7

<名称>=亚微米聚合物活性微球调剖驱油剂

<申请（专利权）人>=石油大学(华东)

<发明（设计）人>=雷光伦

<申请日>=2004.07.07

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号

<摘要>=本发明公开了一种亚微米聚合物活性微球调剖

驱油剂，它是活性聚丙烯酰胺凝胶，其分子量为100～800万。

采用分散聚合合成方法，即将聚丙烯酰胺单体、交联剂、引发

剂和活性剂等用高压喷射雾化和超声雾化将聚合单体及交联

剂等混合溶液，分散于合适温度的油相介质中进行聚合合成。

由于亚微米聚合物活性微球能在油层岩石孔隙中运移，多个微

球的堆积能封堵大孔道使水绕流，同时封堵压差升高到一定程

度，微球发生弹性变形，通过喉道继续向油层深部运移，是一

种全新的可移动式调剖驱油剂。亚微米聚合物活性微球耐温、

耐矿化度能力强，封堵强度高，且微球粒径小、以水为携带介

质，不需专门的注入设备、不需对注水管线进行改造，适用于

高含水油田、断块油田、海上油田，可大幅度提高油田采收率。

<REC>

<申请号>=CN200410024398.9

<名称>=钻井液用增效膨润土及其制备方法

<申请（专利权）人>=赵玉梅

<发明（设计）人>=赵玉梅

<申请日>=2004.07.02

<地址>=261200山东省潍坊市坊子区眉村镇华潍膨润土有限公司

<摘要>=本发明涉及钻井液用增效膨润土及其制备方法

技术领域，由膨润土、氢氧化钠、钠盐、纤维素类、淀粉类、

聚丙烯酰氨类、正电胶、复合胶、组成增效膨润土，利用下述

制备方法：首先将膨润土粗碎，细碎，经过筛除设备筛选，加

水拌和，然后将拌和后的膨润土送入螺旋输送器中，再将氢氧

化钠、钠盐溶解于水中，注入氢氧化钠、钠盐溶液，经过螺旋

输送器挤压，将纤维素类、淀粉类、聚丙烯酰氨类、正电胶、

复合胶，加入到螺旋输送器中，均匀搅拌挤压，挤压出的条状

物经过烘干，磨粉，即得。本发明造浆率高，滤矢量低，挟沙

能力较强，防塌、护壁能力和流变性能良好，而且其制作方法

简单。

<REC>

<申请号>=CN200410023332.8

<名称>=一种烟用聚丙烯丝束成型粘合剂

<申请（专利权）人>=常德市中耀应用技术研究所

<发明（设计）人>=陈勇;易君明;黄自强;章群生

<申请日>=2004.06.21

<地址>=415000湖南省常德市甘露寺唐家溶巷2号

<摘要>=本发明公开了一种烟用聚丙烯丝束成型粘合剂。

是在现有由弹性树脂、增粘树脂、增塑剂、脂肪烃类溶剂油、

抗氧剂、增白剂组成的粘合剂中加入0.1－2％(重量)由乙醇、

丙醇、丁醇中的一种或几种的混合物构成的助溶剂及0.5－3％

乳化剂，乳化剂是由丙三醇，丙二醇、乙二醇、一缩乙二醇、

二缩乙二醇的一种或几种的混合物及三羟甲基氨基甲烷、2－

氨基－2－羟基－1，3－丙二醇、5，5－二甲基乙内酰脲中一

种或几种的混合物、失水山梨醇脂肪酸酯、聚氧乙烯失水山梨

醇脂肪酸酯，硬脂酰胺乙基二甲基－β－羟乙基铵硝酸盐复配

的表面活性剂并加热搅拌而成。这种粘合剂是一种极性粘合

剂，它对焦油的吸附性能较强，用以上的粘合剂成型的滤嘴，

每支可降低焦油含量0.3－2毫克，改善了卷烟的吸味，减小了

香烟对人体健康的影响。

<REC>

<申请号>=CN200410024530.6

<名称>=聚丙烯酰胺乳液的制备方法

<申请（专利权）人>=东营市华龙化工厂

<发明（设计）人>=孙希明;呼士峰;李成吉;刘福强;刘晓松;刘学增;李建峰

<申请日>=2004.07.30

<地址>=257331山东省东营市广饶县广绕镇立交桥西五公里

<摘要>=一种聚丙烯酰胺乳液的制备方法，其组分为(重量

份)：丙烯酰胺5－150、丙烯酰氧乙基二甲基苄基氯化铵10－

110、分散剂5－50、硫酸铵 30－200、无水硫酸钠10－100、

引发剂0.01－0.10、还原剂0.01－0.10、醋酸1－50去离子水

500配制工艺过程为：(A)将去离子水加入容器内，在40－70rmp

的搅拌速度下，加入丙烯酰胺、硫酸铵、分散剂、丙烯酰氧乙

基二甲基苄基氯化铵，溶解均匀成原料液待用。(B)将原料液泵

入反应釜中，通氮气除氧，并升温至20－50℃，加入种子乳液

20－100份，在50－60rmp的速度下进行搅拌。(C)将引发剂、

还原剂加水溶解后，加入原料液中，在40－60rmp的搅拌速度

下反应10－20h。(D)加无水硫酸钠，继续搅拌30分钟。(E)加

入醋酸，继续搅拌30分钟出料，即得到产品。

<REC>

<申请号>=CN200410026058.X

<名称>=淀粉－聚丙烯泡沫包装材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨凌沃林国际降解树脂发展有限公司;李郁忠

<发明（设计）人>=李郁忠

<申请日>=2004.04.20

<地址>=712200陕西省杨凌示范区产业路1号

<摘要>=本发明是一种可生物降解的淀粉－聚丙烯泡沫

包装材料及其制备方法。它包括淀粉、聚丙烯、对－甲苯磺酰

氨基脲、苯甲酸钠、2、5－二甲基－2、5－二叔丁基过氧己烷

或过氧化二异丙苯、脂肪酸甘油脂、异戊烷或二氧化碳。其制

备方法主要包括物料混合、料筒分段加热挤出、辊压定型等步

骤。本发明组份中的淀粉可生物降解，聚丙烯可以快速光、热、

氧降解，用它们混合发泡制成泡沫包装材料，使其具备生物降

解和快速光、热、氧降解的多重降解性能。与已有技术相比，

其降解性能更加优良，降解速度更加快速，同时本发明还解决

了聚丙烯难以发泡的问题，使其可以成为较好的泡沫包装材

料。另外，本发明还具有配方合理简单、制备方法简便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410025211.7

<名称>=高熔体强度聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=孙康;乔秀颖;仲伟霞

<申请日>=2004.06.17

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种用于复合材料技术领域的高熔体强度聚丙

烯及其制备方法。本发明高熔体强度聚丙烯包含的组成及其重

量百分比为：聚丙烯：60－96％，相容剂：3－30％，粘土：1

－10％。制备方法：称取聚丙烯、相容剂和粘土，在高速混合

机中搅拌10－20min使混合均匀，然后将预混合料使用双螺杆

挤出机于170－210℃下混炼、挤出、造粒、成型；或者称取相

容剂和粘土，在高速混合机中搅拌10－20min使混合均匀，然

后使用双螺杆挤出机对相容剂和粘土的混合料于170－210℃

下混炼、挤出、造粒，再称取聚丙烯和造粒后的相容剂/粘土复

合材料，在高速混合机中搅拌10－20min使混合均匀，然后将

预混合料使用双螺杆挤出机于170－210℃下混炼、挤出、造粒、

成型。本发明方法简单、灵活、有效，原料简便、易得。

<REC>

<申请号>=CN200410026323.4

<名称>=水镁石纤维增强水泥混凝土材料

<申请（专利权）人>=长安大学

<发明（设计）人>=刘开平;赵崇阳;周煜伟

<申请日>=2004.07.12

<地址>=710054陕西省西安市雁塔路126号

<摘要>=本发明涉及一种天然水镁石纤维增强的水泥混

凝土材料。通过在水泥混凝土中加入等级为7级、体积用量为

混凝土体积0.1％－2％的水镁石短纤维，以及水泥混凝土中水

泥质量0.2％－2.0％的减水剂，使水泥混凝土的抗弯强度及劈

裂抗拉强度明显提高。本发明的水泥混凝土中，水镁石纤维也

可以与其它常用纤维钢纤维、聚丙烯纤维、硅灰石纤维中的一

种或几种纤维混合使用。水镁石纤维与其它常用纤维的体积用

量比为水镁石纤维：其它纤维0.1－1.0％∶0.1－0.8％，与普通

的纤维增强混凝土材料相比，本发明的纤维混凝土材料具有成

本低、施工工艺性好、纤维与混凝土相容性好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200410027971.1

<名称>=一种硅丙涂料

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=李玮;张黎明;陈丽琼;刘杰

<申请日>=2004.07.09

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种以反应性乳化剂合成的硅丙乳

液配制的硅丙涂料，尤其是用作高档的外墙涂料。本发明以反

应性乳化剂合成的硅丙乳液配制的硅丙涂料，所用的颜料为金

红石型钛白粉、滑石粉和硫酸钡，流变助剂是气相二氧化硅，

流平剂是丙二醇，增稠剂是聚丙烯酸盐，采用色浆法配制。硅

丙涂料的涂层的耐水性、耐沾污性、耐候性比以低分子量乳化

剂合成的硅丙乳液的好，涂料的综合性能优异，可用作高档外

墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN200410031188.2

<名称>=油田钻井液用的降滤失剂

<申请（专利权）人>=郭亮

<发明（设计）人>=郭亮

<申请日>=2004.04.14

<地址>=102100北京市延庆县城北王庄北京长城广昊腐植酸厂

<摘要>=本发明涉及油田钻井液的降滤失剂，它由木质素

粘合剂、聚丙烯酸铵盐，尿素、含镁的碳酸钙和丙烯酸盐的共

聚物，按比例混合均匀，制得本发明粉状产品，详细配比见说

明书。本发明优点是：本发明利用造纸厂和纺织厂的废料，原

料来源丰富，成本低，制备简便，保持泥浆流变性，高温抗盐，

降失水能力高，保护油气层防塌，降低钻井液滤失量，抗无机

离子污染，提高钻速，减少井下复杂情况出现的机会，延长油

井寿命。本发明产品用于油田钻井液。

<REC>

<申请号>=CN200410034031.5

<名称>=一种水平定向钻进砂层所用的泥浆

<申请（专利权）人>=大庆油田建设集团

<发明（设计）人>=尹志杰;王笑月;徐峰;于显哲;毛勇;刘古文;林春文

<申请日>=2004.04.22

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路长青四区4号楼13号

<摘要>=本发明涉及一种水平定向钻进砂层所用的泥浆。

主要解决现有的水平定向钻进泥浆钻进砂层时易出现孔洞塌

方及卡钻的问题。其特征在于：各组分及含量如下：膨润土

55Kg/m<SUP>3</SUP>～

65Kg/m<SUP>3</SUP>、防塌剂

2.4Kg/m<SUP>3</SUP>～

2.6Kg/m<SUP>3</SUP>、聚丙烯酰胺

1.0Kg/m<SUP>3</SUP>～

1.3Kg/m<SUP>3</SUP>、水解聚丙烯腈

2.6Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.1Kg/m<SUP>3</SUP>、磺化酚醛树脂

2.7Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.2Kg/m<SUP>3</SUP>、润滑剂

2.8Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.2Kg/m<SUP>3</SUP>、余量为水。该水平定

向钻进砂层的泥浆保证了水平定向钻进过程中不会出现被钻

的孔洞塌方、卡钻的现象。

<REC>

<申请号>=CN200410034030.0

<名称>=一种水平定向钻进流砂层所用的泥浆

<申请（专利权）人>=大庆油田建设集团

<发明（设计）人>=尹志杰;王笑月;徐峰;耿小光;王尧;林春文;李绪金

<申请日>=2004.04.22

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路长青四区4号楼13号

<摘要>=本发明涉及一种水平定向钻进流砂层所用的泥

浆。主要解决现有的水平定向钻进泥浆钻进流砂层时易出现孔

洞塌方及卡钻的问题。其特征在于：各组分及含量如下：膨润

土80Kg/m<SUP>3</SUP>～

90Kg/m<SUP>3</SUP>、防塌剂

2.4Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.0Kg/m<SUP>3</SUP>、聚丙烯酰胺

1.8Kg/m<SUP>3</SUP>～

2.1Kg/m<SUP>3</SUP>、降失水剂

2.7Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.1Kg/m<SUP>3</SUP>、磺化酚醛树脂

2.7Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.2Kg/m<SUP>3</SUP>、润滑剂

2.8Kg/m<SUP>3</SUP>～

3.2Kg/m<SUP>3</SUP>、余量为水。该水平定

向钻进流砂层的泥浆保证了水平定向钻进过程中不会出现被

钻的孔洞塌方、卡钻的现象。

<REC>

<申请号>=CN200410035605.0

<名称>=一种耐温抗盐复合花土的配制方法

<申请（专利权）人>=周卫生;张桂意

<发明（设计）人>=周卫生;张桂意

<申请日>=2004.08.24

<地址>=257091山东省东营市府前街120号市技术监督局

<摘要>=本发明涉及一种耐温抗盐复合花土的配制方法。

技术方案是包括下列材料配制组成：聚丙烯酰胺在合成产品中

质量百分比5％～20％；交联剂的质量百分比为聚丙烯酰胺质

量的0.2％～2.5％；pH调节剂的质量百分比范围为聚丙烯酰胺

质量的0.5％～5.0％；交联促进剂的质量百分比范围为丙烯酰

胺质量的0.5％～3.5％；助剂的质量百分比范围为聚丙烯酰胺

质量的1.0％～4.5％；CaCO<SUB>3</SUB>的

质量百分比范围为聚丙烯酰胺质量的20.0％～60.0％；钠土的

质量百分比范围为聚丙烯酰胺质量的20.0％～60.0％。本发明

主要优势是合成工艺简单；适用于各种植物的花土，对人体和

动植物无害；成功率高、有效期长；无毒无味、无污染，该产

品成本低、耐温抗盐性好，并具有生物降解作用。

<REC>

<申请号>=CN200410038666.2

<名称>=可控全降解双轴取向聚丙烯制品

<申请（专利权）人>=国林塑胶薄膜有限公司

<发明（设计）人>=雷雪知;陈汉禄;陈淑萍

<申请日>=2004.04.27

<地址>=马来西亚马六甲

<摘要>=本发明涉及可控全降解双轴取向聚丙烯(BOPP)

制品、控制BOPP制品降解的方法以及它们的生产方法。该可

控全降解BOPP制品包含聚丙烯材料和降解助剂。该BOPP制

品的降解取决于该BOPP制品中所含降解助剂的预定量。该

BOPP制品的降解通过光、紫外光、热条件或其组合引发。优

选地，该BOPP制品的降解包括包含微生物活动的生物降解阶

段。该可控全降解BOPP制品具有与常规BOPP制品基本上相

同的性质并且降解成无害组分。

<REC>

<申请号>=CN200410040024.6

<名称>=防水卷材

<申请（专利权）人>=张秋声

<发明（设计）人>=张秋声

<申请日>=2004.06.18

<地址>=620010四川省眉山市东坡区旭光村七组

<摘要>=本发明公开了一种防水卷材，含有苯乙烯—丁二

烯—苯乙烯嵌段共聚物和/或无规聚丙烯、填充料，其特征在于

还含有松香、植物油，以重量份计，具体比例为：松香30－60

份、植物油15－45份、苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物

和/或无规聚丙烯10－35份、填充料5－25份。本发明的防水

卷材，采用松香、植物油替代传统的沥青防水卷材原料，克服

了现有技术防水卷材在生产、施工以及使用过程中的环境污染

问题，具有绿色环保的特点，同时，保持了现有卷材的耐高低

温、抗压、抗老化强，抗拉力高等性能，是新一代的防水材料。

<REC>

<申请号>=CN200410041151.8

<名称>=一种谷胱甘肽－S－转移酶(GST)蛋白亲和层析介质的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=华子春

<发明（设计）人>=华子春

<申请日>=2004.07.02

<地址>=210008江苏省南京市鼓楼大钟新村4幢201室

<摘要>=本发明属于基因工程技术领域。本发明以谷胱甘

肽为亲和手臂，以1，4－丁二醇二缩水甘油醚为活化交联剂。

通过对层析介质的活化、洗涤、谷胱甘肽偶联反应、反应中止

和洗涤，制备了GST蛋白亲和层析介质。对制备条件和工艺

进行了优化。用制备好的GST蛋白亲和层析介质进行分离含

有GST蛋白的特异性吸附和分离纯化性能的测试，用SDS－

聚丙烯酰胺凝胶电泳分析和蛋白质定量分析方法分析GST蛋

白亲和层析介质纯化蛋白质的纯度和吸附容量。结果表明用本

发明方法制得的亲和介质具有很高的特异性和纯化效率，其亲

和吸附能力远高于用环氧氯丙烷为活化剂制备的亲和介质，与

相应国外商品化介质的性能相近，具有高效、价廉的特点，能

够作为亲和层析介质用于GST及GST融合蛋白质的分离纯化，

适用于生物工程制药业及基因工程、生物化学、分子生物学等

研究，在生物工程领域具有良好的实用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410040339.0

<名称>=聚苯硫醚/聚丙烯原位微纤化共混物的制备

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=李忠明;权慧;杨鸣波;钟淦基;杨伟;谢邦互

<申请日>=2004.08.02

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=本说明书公开了聚苯硫醚(PPS)/聚丙烯(PP)原位

微纤化共混物的制备方法，该方法是将PPS和PP按照一定配

比混合后，经“熔融挤出—热拉伸—淬火”过程，最后造粒制

得原位微纤化材料。在材料中，PPS相呈纤维状。该材料经模

压再加工后测得拉伸强度和模量比相应的PPS/PP普通共混物

高，同时本发明可用于PPS和PP废旧塑料的回收。

<REC>

<申请号>=CN200410040966.4

<名称>=用于板式家具边部封闭处理的新型材料

<申请（专利权）人>=苏先棋

<发明（设计）人>=苏先棋

<申请日>=2004.11.05

<地址>=610504四川省成都市新都县大丰镇先驱大道98号

<摘要>=一种用于板式家具边部封闭处理的新型材料，属

高分子材料的混合物，由三组分按下述重量比混配组成，其一

是选自聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩醛、乙烯－醋酸乙烯共聚树

脂、聚丙烯酸树脂、过氯乙烯树脂、聚酰胺之一种，其重量比

为70％－85％；其二是重量比为5％－10％的酚醛树脂，其三

是重量比为10％－20％、熔点在52℃以上的石蜡。它用于涂

复封闭板式家具边部，其防水性能好，能完全封闭板材，防止

甲醛逸出。具有延长家具使用寿命、免于甲醛污染的特点。

<REC>

<申请号>=CN200410041555.7

<名称>=单组分交联型聚丙烯酸酯乳液压敏胶

<申请（专利权）人>=无锡市金太阳绿色纸品有限公司

<发明（设计）人>=陈国钧

<申请日>=2004.07.27

<地址>=214117江苏省无锡市锡山区甘露镇

<摘要>=本发明涉及一种压敏胶，尤其是指一种单组分交

联型聚丙烯酸酯乳液压敏胶。按照本发明所提供的设计方案，

单组分交联型聚丙烯酸酯乳液压敏胶主要由丙烯酸酯乳液

90～97、四丁氧基钛3～10组成，单位为重量份。配制方法为：

配制温度无特殊要求，可在室温下操作，配制时间同样没有特

殊要求，一般可在2～45分钟内完成，安全使用周期可达6个

月。本发明可以方便贮存与使用。

<REC>

<申请号>=CN200410044957.2

<名称>=自润滑防粘涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东船舶工业学院

<发明（设计）人>=高延敏;陈立庄

<申请日>=2004.06.07

<地址>=212013江苏省镇江市学府路华东船舶工业学院

<摘要>=本发明采用陶瓷材料和具有自润滑特性的氟树

脂共混，制成一种具有耐磨、耐温、耐腐蚀、不粘功能的陶瓷

耐磨不粘涂料。其由成膜物质、陶瓷填料、溶剂和固化剂组成

的双组分涂料，成膜物质包括纤维素硝酸酯、聚丙烯酸、聚四

氟乙烯的三种树脂的混合物、低温玻璃粉，陶瓷填料组成。制

备时先将成膜物质和溶剂、固化剂混合均匀，后加入陶瓷填料。

然后再采用分散设备，混合均匀后，在研磨设备上进行加工，

过筛，包装即可。其在常温下成膜，改善了涂料涂覆施工性能，

采用刷涂和滚涂以及喷涂，克服了目前涂料必须采用静电喷涂

的缺点，而将低温成膜后的产品，再高温烧结，没有任何小分

子残留物质，保证了该涂料在餐具和耐磨行业的应用。

<REC>

<申请号>=CN200410046486.9

<名称>=彩色激光打印机用黑色碳粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=周学良

<发明（设计）人>=周学良

<申请日>=2004.06.10

<地址>=214101江苏省无锡锡山经济开发区新明中路38号

<摘要>=本发明公开一种彩色激光打印机用黑色碳粉及

其制备方法。它是用5～10份的碳黑、80～90份的聚酯树脂、

4～8份的聚丙烯腊、5～10份的荷电、6～10份的二氧化硅、

0.5～3份的酞青蓝、0.5～3份的偶氮染料和4～9份的硬酯酸

锌，经混炼、挤塑、粉碎和过筛等步骤而制成。使用这种黑色

碳粉，不仅打印的文稿和图象清晰、不褪色，还可降低使用成

本低、减少打印机的故障率。

<REC>

<申请号>=CN200410051315.5

<名称>=用于制造骨托板的带功能记忆的抗菌性塑料

<申请（专利权）人>=时伟

<发明（设计）人>=时伟;王朝晖;王顺

<申请日>=2004.09.03

<地址>=510403广东省广州市白云区机场西路景安北街15号203

<摘要>=用于制造骨托板的带功能记忆的抗菌性塑料各组分含量的重量百分比为：高密度聚乙烯(HDPE)30～40％，低密度聚乙烯(LDPE)30～35％，聚丁二烯－苯乙烯(SBS)10～15％，聚丙烯(PP)10～15％，抗菌母料(KHFS－ZN)5～10％，填充剂＜10％，其中主要的填充剂为钛白粉。还可以根据需要添加色粉。本发明的此种塑料塑形性好，仅用电热吹风机直吹片刻即可软化，制成骨托板后可以根据躯体或肢体各特殊部位相应加热调节包裹患肢体的松紧度，使用舒适，另外添加有抗菌成分，可以有效防止与之接触的皮肤发生细菌感染，同时强度高，质量轻，耐潮耐热、易储存，且透X射线，成本还低，方便大范围推广普及。

<REC>

<申请号>=CN200410052599.X

<名称>=一种具有非极性表面的纳米碳酸钙的制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=林志丹;麦堪成

<申请日>=2004.12.09

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种具有非极性表面的纳米碳酸钙

的制备方法，包括在热聚丙烯溶液中，高速搅拌条件下将纳米

碳酸钙粒子分散均匀，并加入反应性单体作为改性剂，利用引

发剂在热作用下引发反应性单体原位形成大分子相容剂，并利

用纳米碳酸钙对聚丙烯的异相成核作用，在高速搅拌中缓慢降

温，使聚丙烯在纳米碳酸钙表面结晶，得到使用反应单体接枝

聚丙烯包覆的具有非极性表面的纳米碳酸钙粒子。添加本发明

的纳米碳酸钙制备的纳米碳酸钙/聚丙烯复合材料，可提高纳米

碳酸钙的分散性，增强界面粘结，有效地增强增韧聚烯烃。

<REC>

<申请号>=CN200410054326.9

<名称>=超临界CO<SUB>2</SUB>环境中聚丙烯固相接枝马来酸酐的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=刘涛;赵玲;陈淼灿;曹贵平;许志美;朱中南;袁渭康

<申请日>=2004.09.07

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种超临界

CO<SUB>2</SUB>环境中聚丙烯固相接枝马来

酸酐的方法。包括如下步骤：将聚丙烯、马来酸酐和引发剂置

于超临界状态下的CO<SUB>2</SUB>中，对聚

丙烯进行溶胀渗透，然后在超临界状态下的

CO<SUB>2</SUB>中反应1～5小时，即可获得

接枝产物。接枝产物接枝率可至0.5％以上，达到熔融接枝的

接枝率指标，而分子量降解并不严重。本发明的方法，操作过

程十分简单，无溶剂回收，不存在环境污染，接枝均匀，接枝

产物降解小。

<REC>

<申请号>=CN200410060113.7

<名称>=含氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳液及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=王洪艳;陈正霞;万建华

<申请日>=2004.06.25

<地址>=130012吉林省长春林园路1788号（前卫路10号）

<摘要>=本发明涉及一种含氟聚合物改性聚丙烯酸酯乳

液及其制备方法和在建筑涂料加工或汽车电泳漆加工中的应

用。具体说，是在聚四氟乙烯乳液中加入复合乳化剂，在半饥

饿状态下滴加混合单体和引发剂，在溶胀的螺旋状聚四氟乙烯

长碳链中进行乳液聚合。本发明克服了现有有机氟树脂价格昂

贵，成膜温度高，不便于施工；壳型含氟聚合物乳液所用的氟

单体在常温下为气体且有毒，合成条件要求较高；聚丙烯酸酯

乳液耐水性差，耐候性能不好等缺点。经实验证明，加入氟聚

合物后，使体系数均分子量和重均分子量都明显降低，提高了

耐水性和自洁性，制作工艺简单，透明且无污染。

<REC>

<申请号>=CN200410059843.5

<名称>=丙烯酸酯涂布方法

<申请（专利权）人>=3M革新产权公司

<发明（设计）人>=D·G·邵;D·S·克林;E·P·道桑;M·兰格罗斯

<申请日>=1997.10.31

<地址>=美国明尼苏达

<摘要>=通过闪蒸器(43、47、49)蒸发多官能丙烯酸酯单

体和使丙烯酸酯以单体膜形式冷凝或在真空室(36)中用轴(37、

41)使丙烯酸酯单体辊涂在塑料片材(38)上制备有高度不透氧

阻隔性的材料如聚丙烯、聚酯或尼龙。通过紫外线或电子束辐

射(44、48、51、53)使丙烯酸酯聚合。在所述第一层交联的丙

烯酸酯上蒸气沉积(46)一层金属或氧化物不透氧阻隔材料。在

所述金属层上施涂一层丙烯酸酯层。通过在紧邻沉积之前反应

性等离子处理(52)表面增强丙烯酸酯层在塑料膜上的粘合力，

等离子处理和涂布均在真空中进行，二者之间的时间少于三

秒。使丙烯酸酯在其上冷凝的基材表面冷却至低于0℃的温度

增强冷凝效率。垫鼓(39、40)和/或辊(42)可冷却至低于

－15℃。

<REC>

<申请号>=CN200410058149.1

<名称>=曝气生物滤池用悬浮填料

<申请（专利权）人>=中国环境科学研究院

<发明（设计）人>=向连城

<申请日>=2004.08.17

<地址>=100012北京市朝阳区安外大羊坊8号中国环境科学研究院

<摘要>=本发明中开发的曝气生物滤池填料采用的是塑

料材料。主要原料为聚乙烯或聚丙烯(PE或PP)，其密度为910～

960kg/m<SUP>3</SUP>；加入适量的抗氧化剂

及紫外线吸收剂；采用制造模具、注塑成型方法加工或制造模

具、挤出成型、切割方法加工。聚乙烯或聚丙烯(PE或PP)可

以使用新原料，为节省材料费也可使用再生料。为使填料的比

表面积大、孔隙率大、适合微生物附着，填料的形状为带齿的

环形结构，滤料的大小为3～8mm。

<REC>

<申请号>=CN200410065398.3

<名称>=光助芬顿反应、絮凝和微生物降解联用处理废水的方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=刘光明;孔令仁;钟萍;周霞;任学昌;史载锋

<申请日>=2004.12.01

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明公布了光助芬顿反应、絮凝和微生物降解

联用处理废水的方法，废水先进行光助芬顿反应，即选取氧化

剂

(H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:S

UB>、HClO)和还原剂(Fe<SUP>2+</SUP>)在光

的参与下进行0.5－2小时的芬顿反应；然后选用铝盐、铁盐及

其复合盐等为絮凝剂，以聚丙烯酰胺(PAM)为助凝剂进行絮凝；

最后再进行微生物降解处理。利用光助芬顿反应、絮凝以及微

生物降解技术联用处理废水，显示了很强的协同作用。以苯酚

废水为例，单独使用光助芬顿反应、絮凝和微生物降解技术，

其COD去除率分别为14.9％、17.0％和30.1％；光助芬顿反

应和絮凝技术联用，其COD去除率为69.3％；光助芬顿反应

与微生物降解技术联用，其COD去除率为64.6％；而三种技

术联用其COD去除率可达98.9％。

<REC>

<申请号>=CN200410062490.4

<名称>=一种新型高效油水分离剂及其处理油泥的方法

<申请（专利权）人>=杨君

<发明（设计）人>=杨君

<申请日>=2004.07.12

<地址>=257000山东省东营市东营区黄河口商贸城558号

<摘要>=本发明公开了一种新型高效油水分离剂及其处

理油泥的方法。该油水分离剂由40－55％重量的聚丙烯酸钠、

27－32％重量的磺酸铝和18－28％重量的氯化钙组成。油水分

离剂与油泥、水按上述比例充分混合并加热到70－80℃时，分

离剂中的亲油基与油亲和，并克服油与泥间的吸附力将油与泥

分开，并形成悬浮液，悬浮液经线速度为20－25m/s的离心分

离后得到油和低含油油泥。克服了高含油油泥直接焚烧造成能

源浪费及油泥完全分离成本高的缺点，经离心分离后，油、泥、

水三相分离，油可达到商品原油的标准，水可循环利用，低含

油油泥也可做无害化焚烧处理。

<REC>

<申请号>=CN200410065673.1

<名称>=硼改性微粒硅溶胶的制备方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=马金霞;彭毓秀;李忠正

<申请日>=2004.11.12

<地址>=210037江苏省南京市玄武区龙蟠路新庄9号

<摘要>=一种硼改性微粒硅溶胶的制备方法，用强酸性阳

离子交换树脂酸化水玻璃后，碱化、熟化、超滤浓缩获得高比

表面积微粒硅溶胶，其特征是在制备过程中加入硼酸镁或硼酸

钾、硼硅酸钠、四硼酸钠等硼化物进行改性。硼改性微粒硅溶

胶和阳离子淀粉构成的造纸用低成本微粒助留助滤体系，与阳

离子淀粉和阳离子聚丙烯酰胺构成的双组分助留助滤体系相

比，助留助滤性能明显提高，完全可在pH4～10之间的各种纸

浆、各种纸机及各纸种上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200410067524.9

<名称>=多季戊四醇类磷酸酯蜜胺盐膨胀型阻燃材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=吴荣梁;王幸宜;王雪峰

<申请日>=2004.10.27

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=一种多季戊四醇类磷酸酯蜜胺盐膨胀型阻燃材

料及其制备方法。该材料是以有机溶剂、季戊四醇类磷酸酯蜜

胺盐、苯乙烯－马来酸酐共聚树脂、过氧化苯甲酰和囊材为原

料制备的，囊材为三聚氰胺－甲醛聚合物或为顺丁稀二酸酐与

邻苯二甲酸酐的反应产物。本发明的阻燃材料，原料便宜、经

济，与聚乙烯、聚丙烯等聚合物的相容性好，添加量小，防潮

性能良好，得到的阻燃聚烯烃机械性能好，阻燃性高，低烟、

无毒、无腐蚀性，对环境友好，释热速率低，具有优异的阻燃

效果。在670.34℃时，该阻燃剂失重后的残炭量高达32.5％。

<REC>

<申请号>=CN200410065666.1

<名称>=橡塑建筑装饰材料

<申请（专利权）人>=杨永健;赵琦

<发明（设计）人>=杨永健;赵琦

<申请日>=2004.11.09

<地址>=213016江苏省常州市花园路77号常州亚美电气制造有限公司

<摘要>=本发明涉及一种以合成橡胶和塑料制成的可回

收再生利用的橡塑建筑装饰材料，将30～80％的三元乙丙橡胶

和15％～65％的有机原料聚丙烯或聚乙烯混合后添加入0.2～

2％的抗老化剂、4～25％的添加剂、0.2～2％的阻燃剂和0.01～

2％的发泡剂，通过注塑加工或热挤冷压或吸塑加工而成。本

发明的建筑装饰材料重量轻，具有防水、抗冲击和阻燃特性，

具有良好的抗老化性能，使用年限长，安装方便，降低了房屋

的维修成本，材料可以回收再生利用，节约资源，可以按客户

的需求制作成各种颜色和表面图案，如仿木纹、石纹、砖纹，

本发明的建筑装饰材料采用一般塑料生产加工工艺，既环保又

高效。

<REC>

<申请号>=CN200410066024.3

<名称>=大口径高密度聚乙烯波纹管高填充改性母粒的制作工艺

<申请（专利权）人>=扬州群友粉体材料科技有限公司

<发明（设计）人>=徐金山

<申请日>=2004.12.10

<地址>=225003江苏省扬州市运河南路33号

<摘要>=大口径高密度聚乙烯波纹管高填充改性母粒的

制作工艺，涉及制作聚乙烯波纹管的母粒技术。用超细碳酸钙

和超细滑石粉混合成为复合粉体，在复合粉体中加入偶联剂在

120～140℃下搅拌5～10分钟，再加入白油、硬脂酸、羟基硅

油和聚乙烯或聚丙烯搅拌均匀后出料，在150～190℃温度下，

经平行双螺杆挤出机其混挤出切粒制得。本发明是采用复合粉

体材料制成的改性母料在HDPE大口径波纹管中填充量可达

50％，在HDPE∶新型改性母料＝50∶50情况下，同口径管材

管重仅增重5～6％，其弯曲模量高达1360Mpa，弯曲强度为

24Mpa材料拉伸和抗冲击性能和原改性料在填充30％时相当：

拉伸强度≥24Mpa，0℃抗冲10个试样破裂个数均小于1，完

全符合大口径HDPE波纹管产品质量的要求。

<REC>

<申请号>=CN200410067260.7

<名称>=清除水域中蓝藻的方法

<申请（专利权）人>=殷肇君;周江

<发明（设计）人>=殷肇君;周江

<申请日>=2004.10.19

<地址>=200090上海市军工路334号

<摘要>=清除水域中蓝藻的方法，涉及天然湖泊和城市景

观水域清除蓝藻的方法。本发明需要解决的技术问题是提供一

种既清除水域的蓝藻并将蓝藻回收利用，通过蓝藻转移水体中

的氮和磷又控制蓝藻爆发；效率高、成本低、易实施治理蓝藻

的方法。本发明的技术方案采用在蓝藻水域中的搅拌机运行时

喷洒净水剂，其特征是净水剂由膨润土、聚合氯化铝、阳离子

型聚丙烯酰胺三种絮凝剂复配组成，膨润土和聚合氯化铝溶解

混合后喷洒，紧接着喷洒聚丙烯酰胺；漂浮的絮凝物通过网捞，

再通过机械脱水使过滤水流回水域，在脱水后的藻渣中添加发

酵菌发酵成有机肥料。本发明适用于治理水域中的蓝藻。

<REC>

<申请号>=CN200410067640.0

<名称>=一种电子元件用阻燃聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司

<发明（设计）人>=辛敏琦;陈晓东;杨涛;唐倬;吴小龙

<申请日>=2004.10.29

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及一种电子元件用阻燃聚丙烯，其特征

在于，它由以下重量配比的原料制成：聚丙烯60－80％、阻燃

剂5－15％、阻燃协效剂3－6.5％、增韧剂5－15％、相容剂2

－8％、抗氧剂0.1－0.5％、抗紫外线剂0.05－0.35％。其制备

方法：按重量配比秤取原料；将所有原料放入高混机中混合2

－5分钟；出料；将混合的原料放入螺杆机中挤出造粒，螺杆

机的转速为180－600转/分，温度为160－240℃。本发明的优

点是高流动性和耐应力开裂性能，不析出，比PBT等价格便宜，

性价比高。

<REC>

<申请号>=CN200410067635.X

<名称>=茂金属聚烯烃增韧聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司

<发明（设计）人>=辛敏琦;陈晓东;杨涛;唐倬;吴小龙

<申请日>=2004.10.29

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及一种茂金属聚烯烃增韧聚丙烯树脂

组合物，其特征在于，它由以下重量配比的原料制成：聚丙烯

60－85％、茂金属聚烯烃5－30％、相容剂5－10％、抗氧剂

0.1－1％、润滑剂0.1－0.5％，其制备方法：按重量配比秤取

原料；将所有原料放入高混机中混合2－5分钟；出料；将混

合的原料放入螺杆机中挤出造粒，螺杆机的转速为180－600

转/分，温度为160－220℃。本发明的优点是韧性好、低温冲

击性能优异、熔融指数高、加工性能好、喷涂性能优异、成本

低。

<REC>

<申请号>=CN200410067508.X

<名称>=双向拉伸聚丙烯用高效抗静电母粒及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司

<发明（设计）人>=辛敏琦;陈晓东;杨涛;唐倬;吴小龙

<申请日>=2004.10.27

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及一种双向拉伸聚丙烯用高效抗静电

母粒及其制备方法，其特征在于，它由以下重量配比的原料制

成：聚丙烯70－90％、抗静电剂8－30％、增磨剂0.1－1％、

分散剂0.1－2％、抗氧剂0.1－1％、抑止剂0.1－0.5％、防老

剂0.1－0.5％，本发明的制备是采用一步法工艺，将上述组分

按比例放入高混机中混合2－5分钟，然后用螺杆挤出机挤出

造粒，加工温度在160－240℃，螺杆转数在180－600转/分，

本发明在使用中不影响BOPP的成膜性，在较低的添加量下具

有优异的抗静电性能，且效果持久，制品不变色，适用于制造

具有抗静电性能的聚丙烯薄膜制品。

<REC>

<申请号>=CN200410070174.1

<名称>=扬尘抑制剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=王军霞

<发明（设计）人>=王军霞

<申请日>=2004.08.05

<地址>=050021河北省石家庄市裕华区裕东小区16－3－403

<摘要>=本发明提供一种扬尘抑制剂及其生产方法，其成

分包括聚乙烯醇、聚丙烯酰氨、707胶及水。先溶解聚乙烯醇，

然后制造聚乙烯酰氨分散液，将聚乙烯醇和聚丙烯酰氨分散液

的混合液放入保温釜，加入707胶，搅拌均匀，即得产品。本

扬尘抑制剂喷洒形成的保护膜有较好的强度和韧性，具有较好

的耐光照性、耐水性，有遭受风吹、日晒、雨淋，长时间保持

连续完整覆盖的良好性能。该产品成本低，使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN200410073191.0

<名称>=环保洁净型复合型煤及其制备方法

<申请（专利权）人>=金熙濬;李天极

<发明（设计）人>=金熙濬;李天极;拉迈士曼辛

<申请日>=2004.10.19

<地址>=300192天津市南开区西市大街风荷新园6号楼3门401室

<摘要>=一种环保洁净型复合型煤，在煤粉中混合加入重

量5－80％的废弃塑料，废弃塑料的种类为聚乙烯、聚苯乙烯、

聚丙烯、聚对苯二甲酸酯等各种塑料。将煤粉与废弃塑料的混

合物在加热状态下搅拌混合后加压成型，即可制得。本发明的

环保洁净型复合型煤有以下优点：强度较传统型煤提高十倍以

上、可在较低的成型压力下获得高强度的型煤、具有防水性、

煤粉不脱落，从而在运输和使用过程中不会造成环境污染，并

且减少煤的损耗、具有较高的热值、降低着火点、减少SOx

和NOx的排放量。同时，本发明可有效回收利用废弃塑料的

热能，并为废弃塑料的处理提供了一条有效的途径，具有很大

的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410075589.8

<名称>=低温精馏法丙烯回收工艺

<申请（专利权）人>=姜勇;张云杉;杨树防

<发明（设计）人>=姜勇;张云杉;杨树防

<申请日>=2004.12.27

<地址>=274500山东省菏泽市东明县石化大道27号生产技术部

<摘要>=低温精馏法丙烯回收工艺，涉及石化领域小本体

聚丙烯工业生产中对弛放气中丙烯回收，其方案是，液相丙烯

储罐排放气，首先通过再生干燥设备，深度脱水，使其露点低

于－70℃；然后进入低温精馏系统；经低温精馏塔冷却使气体

温度由20℃冷却至负45～70℃，使其中大部分丙烯变为液相，

得到回收；冷凝下来的液相丙烯通过精馏塔流回再沸釜，在其

中蒸出部分成为精馏塔的气相回流；在精馏塔的作用下，脱除

了液态丙烯中溶解的氧、氮等气体杂质；当釜中回收量达到一

定程度时，可将所回收的丙烯输送到成品储罐中去；完成回收

过程。本工艺具有丙烯回收率高、杂质少、运行费用低、经济

效益好等特点。可用于工业化丙烯回收。

<REC>

<申请号>=CN200410078825.1

<名称>=混凝土增强纤维

<申请（专利权）人>=南通中银纤维制品有限公司

<发明（设计）人>=刘西泉;凌宗杰;严渭华;王其龙;蒋正平

<申请日>=2004.09.01

<地址>=226351江苏省通州市石港镇人民路2号

<摘要>=一种混凝土增强纤维工艺方法，材料为聚丙烯，

用溶融纺丝法，Y型孔喷丝板纺丝，采用高强丝生产工艺得到

混凝土纤维长丝，再按织造方法，将长丝整经成织轴，然后经

短切机喂入槽浸润抱合等分短切，最后经脱水机脱干、包装、

检验成商品。本发明优点混凝土增强纤维相对强度高(大于

7.0g/d)，纤维长短误差小≤1.0mm，线密度误差小于5％，生

产过程中没有纤维飞绒污染。

<REC>

<申请号>=CN200410077166.X

<名称>=反光源树脂组合物及以该组合物制造的反光源背板结构

<申请（专利权）人>=享奎企业股份有限公司

<发明（设计）人>=胡有相

<申请日>=2004.09.10

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=一种反光源树脂组合物及以该组合物制造的反

光源背板结构，该组合物具有80－90％重量百分比的塑胶(可

为聚碳酸酯类、聚苯乙烯类、聚丙烯—丁二烯—苯乙烯共聚合

物类、聚甲基丙烯酸类、聚酚醛类、聚醚酮类、聚酯类、聚烯

类树脂)、8－18％重量百分比的二氧化钛、以及2％重量百分

比的磷系或硅系高分子环保防火剂。该树脂组合物具有高熔

点、高耐热等特性。组合物材料经混合后以异型押出板材方式

成型背板，以形成上下侧具有对称斜面的反射光源板，并在左

右两侧组装对称的射出斜面，以制造成一完整的背光源背板。

<REC>

<申请号>=CN200410080501.1

<名称>=羧甲基壳聚糖接聚丙烯酸高吸水性树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=谭惠民;陈煜

<申请日>=2004.09.30

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=本发明提供了一种羧甲基壳聚糖接枝聚丙烯酸

高吸水性树脂的制备方法。将羧甲基壳聚糖在蒸馏水中溶解

后，在过硫酸盐引发剂的引发下，使通过氢氧化钠或氢氧化钾

中和的丙烯酸在其分子链上接枝共聚，并加入交联剂N，N’

－亚甲基双丙烯酰胺进行交联，反应结束后将产物用乙醇沉

淀，通过洗涤与干燥过程最终制得羧甲基壳聚糖接枝聚丙烯酸

新型高吸水性树脂。该制备方法工艺简单，产品吸水倍率高，

吸水速率快，性能稳定。该产品可望在医用材料、生理卫生材

料等领域获得广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200410081564.9

<名称>=天然醋酸餐具净洗剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=四川春飞日化股份有限公司

<发明（设计）人>=文靖

<申请日>=2004.12.17

<地址>=637005四川省南充市南干道春飞路

<摘要>=一种天然醋酸餐具净洗剂，其特征在于由下列组

份和重量比配制而成：烷基糖苷(APG)20－30，EDTA0.1－0.5，

食用改性醋酸0.1－0.5，食用香精0.1－0.2，聚丙烯酸1－3，

洁净水66－79，本发明产品易被生物迅速完全降解，表面活性

高，去污力强，对人体无毒副作用，其成本较低，原料广泛，

杀菌性强，洗涤效果好，并且生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200410084169.6

<名称>=一种改进的纤维增强塑料及其制备工艺

<申请（专利权）人>=上海温兴生物工程有限公司

<发明（设计）人>=陈宏强;王耀庭

<申请日>=2004.10.27

<地址>=200042上海市长寿路1118号金源国际大厦A楼1807室

<摘要>=本发明属于材料和资源回收领域，公开了一种改

进的纤维增强塑料，包括聚丙烯35％～55％，高密度聚乙烯

30％～45％，纤维10％～30％，其他材料(如橡胶和/或纸)1％～

3％。本发明还公开了利用工业废塑料制备所述的改进的纤维

增强塑料的方法。本发明的纤维塑料制品拉压抗性强，比重轻，

弹强度高，是一种不可多得的再生材料。

<REC>

<申请号>=CN200410086574.1

<名称>=一种纳米聚丙烯包装材料及其制作方法

<申请（专利权）人>=吴志鸿;张印;吴浩宇;张琦

<发明（设计）人>=吴志鸿;张印;吴浩宇;张琦

<申请日>=2004.10.26

<地址>=224007江苏省盐城市经济开发区管委会开发大道18号

<摘要>=一种纳米聚丙烯包装材料，以聚丙烯为母料，在

其内加有辅料，该辅料包括增强剂纳米碳酸钙、白油和石蜡。

采用加长的单螺杆的挤出机对所述的母料和辅料进行混合。本

发明的材料的辅料纳米碳酸钙作为增强剂，可以大幅度提高被

填充物弹性的力学性能，并且纳米碳酸钙粒子能够吸收部分冲

击能量，也能及时终止受冲击形成的裂纹，从而大大提高了聚

丙烯制品的抗冲击强度和韧性。因为纳米碳酸钙粒子的直径在

30～50纳米之间，在母料聚丙烯内起到一种润滑剂的作用，并

降低了使用润滑剂的成本。本发明采用加长的单螺杆对原料进

行混合，增加了原料的混合时间，满足了原料加工的要求。

<REC>

<申请号>=CN200410084665.1

<名称>=聚合物改性水泥

<申请（专利权）人>=王正深;金爱华

<发明（设计）人>=王正深;金爱华

<申请日>=2004.11.29

<地址>=200333上海市怒江北路239弄78号

<摘要>=本发明公开了一种聚合物改性水泥，它由下述组

分混合而成，其重量百分比为：水泥35－45％；石英砂27－

40％；石粉20－35％；矿渣微粉2－6％；柔性可再分散胶粉1

－3％；憎水可再分散胶粉1－2％；聚丙烯纤维0.3－0.5％；

羟丙基甲基纤维素0.1－0.5％。本发明涉及建筑物墙体表面薄

层抹灰材料，它与水泥砂浆、混凝土、加气混凝土、聚苯乙烯

泡沫塑料板(EPS)、挤塑保温板(XPS)等基层粘结牢固，无空鼓

起壳和开裂，能在多孔干燥基层上施工，无毒、施工方便、无

搭接缝，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200410093855.X

<名称>=含磺酸基高分子接枝炭黑及制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=赵建义;王成扬

<申请日>=2004.12.07

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明涉及一种含磺酸基高分子接枝炭黑及制

备方法，属于高分子接枝炭黑技术。所述的接枝炭黑结构示意

如下：如右式其中CB表示炭黑粒子，表示高分子接枝链中

的一个，R为CH<SUB>2</SUB>或

CONHC(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>。所述的方法

其过程以丙烯磺酸钠或2－丙烯酰胺基－2－甲基丙磺酸为含

磺酸基单体，以丙烯酸或甲基丙烯酸为乙烯基单体，引发剂为

过硫酸铵，及异丙醇，按质量比加入水中，控制pH值为1.0～

7.0，在超声场中或搅拌下温度15－70℃反应制得接枝炭黑水

溶液，用丙酮沉淀后，再经抽提得到接枝炭黑。本发明的优点

在于将含有磺酸基高分子接枝到炭黑上，接枝高分子链刚性

强，空间位阻大，接枝炭黑在水中的分散性明显高于相同接枝

率的聚丙烯酸接枝炭黑。

<REC>

<申请号>=CN200410102805.3

<名称>=一种超细氢氧化铝的干燥方法

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司

<发明（设计）人>=王庆伟;王建立;马艳红;娄东民;刘伟

<申请日>=2004.12.28

<地址>=100814北京市海淀区复兴路乙12号

<摘要>=一种超细氢氧化铝的干燥方法，涉及一种含水粉

末物料的干燥方法，特别是工业生产超细氢氧化铝的干燥方

法。其特征在于先将超细氢氧化铝滤饼在打浆槽，在剪切搅拌

下加入降粘剂聚丙烯酸铵制备料浆，降粘剂加入量为超细氢氧

化铝干基重量的0.02％－0.6％；料浆由泵送至热风进口温度为

200℃－380℃干燥塔顶，通过离心喷雾器雾化，与热空气瞬间

接触迅速干燥，然后干物料与气体分离由塔底流出，控制塔底

出口温度为105℃－130℃，再经打散分级即可得到合格产品。

本发明涉及方法得到的产品无团聚、颗粒尺寸可达原始平均粒

径、含水率≤0.1％。工艺流程简单、设备投资少、能耗低，节

约了生产成本，提高了经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200480002222.1

<名称>=聚合催化剂

<申请（专利权）人>=英诺文尼欧洲有限公司

<发明（设计）人>=V·C·吉布森;D·F·里尔登;A·K·托莫夫

<申请日>=2004.01.09

<地址>=英国米德尔塞克斯郡

<摘要>=一种聚合催化剂，其包含(1)通式A的含氮的过

渡金属化合物和(2)有机铝或者烃基硼活化剂，其中

(a)R<SUP>1</SUP>和

R<SUP>2</SUP>是一价基团或者

(b)R<SUP>1</SUP>和

R<SUP>2</SUP>整体地形成二价基团

R<SUP>3</SUP>，

R<SUP>3</SUP>通过碳原子桥接三氮烯单元的

末端氮原子；R<SUP>1</SUP>和

R<SUP>2</SUP>和二价基团

R<SUP>3</SUP>是(i)脂族烃、(ii)脂环烃、(iii)

芳香烃、(iv)烷基取代的芳香烃、(v)杂环基团和(vi)所述基团(i)

到(v)的杂原子取代的衍生物；M是周期表的族3到11金属或

者镧系金属；X是阴离子基团，L是中性的给体基团；n是1

或者2，y和z独立地是零或者整数，使得X和L基团的数目

满足金属M的化合价和氧化态。该催化剂被用于聚合1－烯烃，

特别是乙烯和丙烯。公开了高分子量均聚－和共聚－聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN200480003380.9

<名称>=洗涤剂和织物软化剂配方

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=E·海斯;L·伊尔蒂斯;P·克维塔;U·门格

<申请日>=2004.01.27

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明的一个实施方案涉及洗涤剂和/或织物软

化剂配方，包含至少一种组成如下的组合物(i)至少一种载体材

料，选自木粉；造纸纤维；活性炭；天然纤维和织物；纤维素

材料；大孔吸附剂树脂；交联聚丙烯酸或通过聚合反应、缩聚

反应或通过加聚反应或通过这些反应的组合而形成的高度分

散的、固体聚合物化合物，和(ii)基于所述固体组合物总重的5

至80重量％的一种或多种液体；以及新型固体组合物。

<REC>

<申请号>=CN200480007109.2

<名称>=紫外硬化的热熔性粘合剂

<申请（专利权）人>=科兰诺股份公司

<发明（设计）人>=C·马蒂亚西克;P·弗雷;A·多布曼

<申请日>=2004.03.01

<地址>=瑞士森帕赫

<摘要>=本发明的组合物含有至少一种热熔性的用UV光

可交联的聚丙烯酸酯，任选的添加剂，并以通过具有至少一个

UV可交联的官能团的低聚化合物为特征，其中该化合物的粘

度在25℃为0.1－20Pa.s。同样本发明的主题是所述组合物作

为UV可交联热熔性粘合剂的应用以及一种制备具有该组合物

的物质的方法。这种组合物的使用可以在较迄今为止的常规温

度低的温度下进行。

<REC>

<申请号>=CN200480018113.9

<名称>=用二仲丁基二甲氧基硅烷聚合反应催化剂体系制备聚丙烯

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=J·托尔曼

<申请日>=2004.06.18

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=已发现，用二仲丁基二烷氧基硅烷，如二仲丁基

二甲氧基硅烷(DSBDMS)作为齐格勒－纳塔催化剂的外部电子

供体，可以提供一种催化剂体系，用该催化剂体系可制备性质

和加工性能得到改进的聚丙烯薄膜。本发明的催化剂体系提供高活

性、高堆积密度、中等氢响应、中等供体响应和高多分散性(MWD)。

合适的二仲丁基二烷氧基硅烷具有化学式

(<SUP>s</SUP>Bu)<SUB>

2</SUB>Si(OR”)<SUB> 2</SUB>，其

中R”可独立地是含1－5个碳原子的直链或支链烷基。

<REC>

<申请号>=CN200480018825.0

<名称>=分子量分布窄的聚丙烯共混物

<申请（专利权）人>=托塔尔石油化学产品研究弗吕公司

<发明（设计）人>=阿巴斯·拉扎维

<申请日>=2004.06.28

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=本发明提供一种聚丙烯共混物，该共混物包含(a)

使用金属茂催化剂制备的结晶全同立构聚丙烯组分A；和(b)

使用金属茂催化剂制备的比组分A结晶度小的间同立构聚丙

烯组分B，其中所述共混物具有单峰分子量分布和多分散性最

多为4。

<REC>

<申请号>=CN200480020859.3

<名称>=水性涂料组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·米利克

<申请日>=2004.07.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=水性涂料组合物，包括(a)10到60wt％的水性分

散体，其包括水和一种或多种水稀释性基料，所述基料选自聚

甲基丙烯酸类、聚丙烯酸类、聚酯、聚氨酯、杂化聚丙烯酸类

/聚酯或聚丙烯酸类/聚氨酯、环氧改性基料，具有线形、支化

或星形结构，及其混合物，所述水的量构成至少15wt％，基于

所述组分a)的总重量，(b)5到40wt％的一种或多种可分散性多

异氰酸酯或水分散性和水乳化性多异氰酸酯的混合物，其是嵌

段的或未嵌段的，(c)5到70wt％的填料材料，(d)1到40wt％的

研磨聚合物材料，(e)0到15wt％的有机助溶剂，(f) 0.01到

15wt％的添加剂、颜料和填料，和(g)3到30wt％的水，并且本

发明涉及一种将水性涂料施涂到基材形成装饰性表面的方法

以及涉及得到的涂布基材。

<REC>

<申请号>=CN200480026991.5

<名称>=聚丙烯基成型物及容器

<申请（专利权）人>=昭和电工塑料产品株式会社

<发明（设计）人>=岩崎年晴;小谷政孝;吉川克行

<申请日>=2004.09.21

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的一个目标是提供一种透明度、耐冲击

性、柔性和抗粘连性俱佳的成型物。提供本发明聚丙烯基成型

物的本发明是一种单层或具有包含热塑性树脂组合物的层的

多层成型物，该热塑性树脂组合物含有满足以下要求的聚丙烯

树脂组合物(A)和包含乙烯和至少一种具有4个或更多个碳原

子的α－烯烃的乙烯基共聚物(B)。聚丙烯树脂组合物(A)是这

样一种组合物：包含各自在特定范围内的聚丙烯组分(C)和丙

烯、乙烯和/或具有4－12个碳原子的α－烯烃的共聚物弹性体

组分(D)，熔体流速在特定范围内、源自共聚物弹性体组分(D)

中丙烯的单元的含量被指定并且二甲苯可溶部分

X<SUB>S</SUB>满足特定的要求。

<REC>

<申请号>=CN200480028424.3

<名称>=可涂饰的、反应器内共混的、热塑性的聚烯烃

<申请（专利权）人>=桑诺克公司（R&M）

<发明（设计）人>=J·S·萨莱克;K·M·麦克洛克林;D·罗森塔尔;A·施尼特根

<申请日>=2004.09.29

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=通过反应器内共混二甲苯不可溶的聚丙烯部分

和二甲苯可溶的乙丙橡胶(EPR)部分制造可涂饰的抗冲共聚物

组合物。该组合物包括约5wt％－约50wt％的二甲苯可溶部分

和约50wt％－约95wt％二甲苯不可溶部分。所述二甲苯可溶

部分重均分子量对所述二甲苯不可溶部分重均分子量的比值

为约0.5－约1.8。所述二甲苯可溶部分的特性粘度为约0.5－

约7.0dL/g。二甲苯可溶部分包括约30－约70mol％的乙烯单

元。

<REC>

<申请号>=CN200480029406.7

<名称>=包含至少两个层的胶粘膜

<申请（专利权）人>=蒂萨股份公司

<发明（设计）人>=伦克·巴格曼;马克·胡斯曼

<申请日>=2004.08.20

<地址>=德国汉堡

<摘要>=本发明涉及包含至少两层粘结层(i)和(ii)的胶粘

膜，所述两层粘结层在化学上是彼此不同的。本发明的胶粘膜

的特征在于，层(i)适于与环氧材料和/或聚酰亚胺粘结，且另一

层(ii)适于与聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈－丁二烯－苯

乙烯共聚物塑料、聚对苯二甲酸乙二醇酯和/或聚氯乙烯粘结。

<REC>

<申请号>=CN200480038634.0

<名称>=密封层树脂组合物

<申请（专利权）人>=佩特罗基米卡库伊欧公司

<发明（设计）人>=乔斯·路易斯·尼科利尼;乔斯·路易斯·佩祖蒂;拉尔夫－迪特尔·梅尔;瓦西利奥斯·加利亚特萨托斯;韦尔纳·舍尼

<申请日>=2004.12.23

<地址>=阿根廷布宜诺斯艾利斯

<摘要>=一种聚丙烯树脂组合物，包括丙烯、至少一种

C<SUB>4</SUB>－

C<SUB>10</SUB>α－烯烃和乙烯的无规共聚

物以及10－20,000ppm的至少一种成核剂，其中聚丙烯无规共

聚物中乙烯的重量百分比相对

C<SUB>4</SUB>－

C<SUB>10</SUB>α－烯烃的总重量百分比的

比例小于或等于1。

<REC>

<申请号>=CN200510000067.6

<名称>=硬沥青用做高分子材料添加改性剂

<申请（专利权）人>=石油大学（北京）

<发明（设计）人>=罗付生;赵锁奇;徐春明

<申请日>=2005.01.06

<地址>=102200北京市昌平区府学路3号石油大学（北京）

<摘要>=本发明公开了一种使用硬沥青作填充剂的改性

高分子材料及其制备方法，该方法具体来说是一种能将目前石

油工业中产生的副产品—高软化点沥青，加入到通用高分子材

料(如：聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、环氧树脂等)中，进行

发泡，制得改性高分子材料的方法。本发明能有效利用大量的

石油加工副产品—硬沥青材料，而且可以实现改善高分子材料

性能和降低材料成本的目的，对优化重质油加工生产过程和拓

宽高分子材料领域有明显的实际意义。

<REC>

<申请号>=CN200510003239.5

<名称>=纳米抗老化阻燃聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=贵州省材料技术创新基地;贵州凯科特材料有限公司

<发明（设计）人>=秦舒浩;于杰;罗筑

<申请日>=2005.10.18

<地址>=550014贵州省贵阳市白云区白云北路新材料产业园A－2－6号

<摘要>=本发明提供了一种纳米抗老化阻燃聚丙烯树脂

组合物，该组合物包括具有3－30g/10min熔体流动速率(MFR)

的聚丙烯树脂，阻燃添加剂，阻燃助剂，超微细滑石粉，纳米

二氧化钛光稳定剂，聚乙烯，交联剂，交联助剂，硅烷偶联剂。

本发明的树脂组合物在保持阻燃性能的同时显著降低阻燃剂

的用量，具有优异的抗老化、耐热性能，长时间室外暴露后保

持优异的阻燃性能及机械性能，并且能显著降低燃烧过程的发

烟量及燃烧过程的滴落。

<REC>

<申请号>=CN200510009048.X

<名称>=双轴取向的聚丙烯膜

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社

<发明（设计）人>=堀英明;江原健;小畑洋一

<申请日>=2005.02.17

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明公开了一种由含聚丙烯的热塑性材料制成的双轴取向膜，该聚丙烯满足如下要求(1)、(2)和(3)：(1)聚丙烯的熔点为150℃～165℃，(2)聚丙烯中可溶于20℃二甲苯部分的含量为0.1重量％～2重量％，(3)聚丙烯的熔体流动速率为0.1g/10分钟～10g/10分钟，其中该膜满足如下公式(I)：Y≤－850×S+7000 (I)其中S代表130℃下膜的纵向(MD)的热收缩量，Y代表膜的横向(TD)杨氏模量，并且其中该膜在120℃下MD上的热收缩量小于或等于3％。

<REC>

<申请号>=CN200510010450.X

<名称>=用IGFBP2基因预示和鉴定鸡腹脂量的分子标记方法

<申请（专利权）人>=东北农业大学

<发明（设计）人>=李辉;李志辉

<申请日>=2005.10.21

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号

<摘要>=本发明提供的是一种用IGFBP2基因预示和鉴定

鸡腹脂量的分子标记方法。根据鸡IGFBP2基因序列设计一对

引物IGFBP2F和IGFBP2R；利用该引物对鸡的基因组DNA进

行PCR扩增，然后应用SSCP的方法，使用聚丙烯酰胺凝胶对

PCR产物进行电泳分离，检测出IGFBP2基因3’调控区中的

1个单碱基变异位点；分别对鸡IGFBP2基因该位点两种纯合

型及杂合型进行命名。利用本发明的分子标记方法对鸡体脂性

状进行选择，不仅为鸡育种工作中标记辅助选择提供了一个更

为有效、简便易行的分子标记方法，同时也为鸡的体脂性状改

良提供了一种有效的分子标记育种手段，从而可以加速低脂肉

鸡的育种进程。

<REC>

<申请号>=CN200510013080.5

<名称>=低皂体系中单分散大粒径中空苯丙聚合物微球的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=袁才登;缪爱花;曹建伟

<申请日>=2005.01.11

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种低皂体系中单分散大粒径中

空苯丙聚合物微球的制备方法，属于乳液涂料技术。该方法过

程包括：首先在低皂体系中制备聚丙烯酸酯种子乳液以及带羧

基的聚丙烯酸酯核乳胶粒，随后用苯乙烯/丙烯酸酯等单体进行

包壳聚合，制得具有核壳结构的苯丙聚合物乳胶粒，最后经过

碱处理后得到单分散、大粒径的中空苯丙聚合物微球。本发明

的优点在于在采用低皂乳液聚合技术，并结合饥饿式加料方式

可以有效控地制乳胶粒的成核和增长过程，从而可以制得单分

散大粒径的中空苯丙聚合物微球。中空苯丙聚合物微球的粒径

可达1000nm以上。

<REC>

<申请号>=CN200510013567.3

<名称>=低皂体系中乳液可自成膜的中空微球的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=袁才登;曹建伟;赵志超

<申请日>=2005.05.30

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种低皂体系中乳液可自成膜的

中空微球的制备方法，属于乳液涂料技术。该方法过程包括：

首先在低皂体系中制备聚丙烯酸酯种子乳液以及带羧基的聚

丙烯酸酯核乳胶粒，再利用苯乙烯/丙烯腈等单体于核乳胶粒上

进行聚合，制得包敷有中间层的苯丙聚合物乳胶粒，随后在最

外层包敷成膜性较好的丙烯酸脂和苯乙烯共聚物，最后经过碱

处理制得粒径单分散性好，中空结构规整，具有一定强度且乳

液可以自成膜的苯丙聚合物微球。本发明的优点在于在采用低

皂乳液聚合技术，并结合饥饿式加料法，有效地控制了乳胶粒

的成核和增长过程，从而制得具有一定强度且乳液可以自成膜

的中空苯丙聚合物微球。中空苯丙聚合物微球的粒径可达

1000nm以上。

<REC>

<申请号>=CN200510013288.7

<名称>=纳米级实心磁性离子交换树脂球及制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姜斌;李鑫钢;张鑫;徐世民;许长春;刘涉江

<申请日>=2005.04.07

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明是一种米级实心磁性离子交换树脂球及

制备方法。纳米级实心磁性离子交换树脂球是以四氧化三铁纳

米粒子为实心，外面包裹一层离子交换树脂的粒子。制备方法

是采用氨水作为沉淀剂，用化学共沉淀法制备出在

Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>表面含有氨水功能团，在碳化二亚胺的活化作用下，和聚

丙烯酸形成共价键的磁性离子交换树脂。本发明研制的共价键

型聚丙烯酸磁性离子交换树脂的吸附速率和效率都极大得到

提高。消除了常规离子型交换树脂在吸附过程中的内扩散问

题。本发明研制的吸附剂相比活性炭吸附剂再生容易，操作简

单。也使其在应用和回收的控制上较为简易。本发明为处理印

染行业废水脱色开辟了一条新的途径。

<REC>

<申请号>=CN200510013857.8

<名称>=淀粉接枝聚丙烯酰胺及其衍生物反相乳液的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=孙希明;卢绍杰;杨光中

<申请日>=2005.06.17

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种淀粉接枝聚丙烯酰胺及其衍

生物的制备方法，属于水溶性高分子材料的制备技术。该方法

包括以下过程：将失水山梨醇油酸酯、失水山梨醇硬脂酸酯、

辛基酚聚氧乙烯醚按质量比加入石蜡油中，配成乳化剂油溶液

的连续相，将淀粉和丙烯酰胺或淀粉和丙烯酰胺及其衍生物按

质量配比混合并水溶解，配成固体份溶液的分散相，并加入过

硫酸铵和脲，将分散相加入连续相，加氢氧化钠或氨水调节pH

值，在氮气保护下，搅拌于5～30℃引发聚合，再升至45～60

℃，保温反应，然后经水解、提浓，制得淀粉接枝聚丙烯酰胺

及其衍生物反相胶乳。本发明的优点在于：制得的产品分子结

构组成合理、分子量高且可调整；反应易于进行、转化率高；

产品分散性好，溶解速度快。

<REC>

<申请号>=CN200510013856.3

<名称>=水溶性聚丙烯酰胺及其衍生物超微细粉体材料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=孙希明;呼士峰;李成吉

<申请日>=2005.06.17

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种水溶性聚丙烯酰胺及其衍生物超微细粉体材料的制备方法，属于水溶性高分子材料的制备技术。该方法包括以下过程：在Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>、(NH<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>和(NH<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>HPO<SUB>4</SUB>的盐溶液中，加入丙烯酰胺、(甲基)丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、(甲基)丙烯酰氧乙基二甲基苄基氯化铵混合单体，然后加入二烯丙基二乙基氯化铵胶体稳定剂，再加入过硫酸铵、脲、溴酸钾、亚硫酸钠氧化还原引发体系，用乙酸调节反应液的pH值，在氮气保护下，搅拌升温至15～20℃引发聚合，反应4～8小时达到温峰后，于40～55℃保温反应3～8小时，制成水包水型聚合物乳液，再经喷雾干燥制得产品。本发明的优点在于，反应易于进行、转化率高，生产工艺简单，生产成本低。产品分散性好，溶解速度快。

<REC>

<申请号>=CN200510012966.8

<名称>=一种改性聚丙烯及其制备工艺

<申请（专利权）人>=马运治

<发明（设计）人>=马运治

<申请日>=2005.11.10

<地址>=300402天津市北辰区小淀镇温家房子村

<摘要>=本发明属于聚丙烯技术领域，公开了一种具有耐

高温、具有良好韧性特征的一种改性聚丙烯及其制备工艺。构

成该改性聚丙烯的组分包括有：100重量分的聚丙烯、70—100

重量分的填料、4—15重量分的润滑剂、1—5重量分的偶联剂

和1—5重量分的保型剂。上述组分经填充料的制备和偶联剂

的制备后捏合成型。利用上述工艺制备的改性聚丙烯经注塑、

吹塑成型的管件、装饰板、塑料瓶体和各种壳体等塑料构件的

冲击强度达40—42KJ/m<SUP>2</SUP>，抗弯

强度达33—35MPa，温度使用范围可达到190—210℃而不软

化，压滤机板框的寿命明显变长达两年左右。

<REC>

<申请号>=CN200510016287.8

<名称>=抽油泵用复相氧化物陶瓷泵筒的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=蔡舒;林旭平;陈爱华;李金有;张宝清;杨正方

<申请日>=2005.03.11

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种抽油泵用复相氧化物陶瓷泵

筒的制备方法，属于工程陶瓷材料的制备技术。该方法主要包

括粉末的喷雾造粒、成型和烧结过程，其特征在于，以共沉淀

法制得的高纯氧化铝粉体为基材，加入不同质量百分比的氧化

镁、氧化钛、氧化锆、聚丙烯酸铵分散剂和聚乙烯醇粘合剂，

制成料浆，料浆在一定温度和压力条件下喷雾造粒，造粒粉粒

径为20－60μm，将粉体填充在钢芯与模具环形间隙中，由等

静压成型之后，一次烧结而成。本发明的优点在于其制备工艺

过程简单，烧成温度低，所制备的陶瓷泵筒的直径和长度可以

根据不同规格泵型调整，泵筒的使用寿命大于6个月，是现有

金属泵筒的3－4倍。

<REC>

<申请号>=CN200510015571.3

<名称>=制备单分散聚丙烯酰胺微球的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=侯信;张哲国;高博;傅陶慕

<申请日>=2005.10.21

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明涉及一种制备单分散聚丙烯酰胺微球的

方法，首先配制体积为反应容器50－75％，体积比1∶1－10∶

1的乙醇水溶液，然后将质量为乙醇水溶液2－25％的丙烯酰

胺，质量为丙烯酰胺质量5－70％的聚乙烯吡咯烷酮和质量为

丙烯酰胺质量0.25－2％的偶氮二异丁腈溶于其中，并转移至

旋转蒸发仪内，在反应温度65－80℃和旋转速度30－120rpm

条件下反应4－8h后取出产物，在离心之后加入1－5倍质量

的乙醇进行超声分散，即可得到聚丙烯酰胺微球。制备的微球

粒径范围合适、单分散性好且反应条件简单有利于工业化生

产。

<REC>

<申请号>=CN200510015572.8

<名称>=刚性多孔交联聚丙烯酰胺微球的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=侯信;张哲国;黄冬葛

<申请日>=2005.10.21

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明涉及一种刚性多孔交联聚丙烯酰胺微球

的制备方法。具体是通过丙烯腈的悬浮聚合制备聚丙烯腈微

球，再通过其酸性水解反应来制备聚丙烯酰胺微球。将饱和食

盐水、明胶在35－50℃恒温水浴下搅拌至明胶完全溶解；将丙

烯腈、二乙烯基苯、偶氮二异丁腈、1，2－二氯乙烷溶解后加

入反应容器中，在反应温度50－85℃和搅拌速度60－300rpm

条件下反应3－8h后取出产品，用热水抽滤洗涤至无泡沫，即

可得到聚丙烯腈微球。将聚丙烯腈微球、二氯乙烷在反应温度

30－90℃和搅拌速度60－300rpm条件下溶胀1－2h。然后在

冰水浴中滴加70－90wt％浓硫酸，滴加完成后升温至30－90

℃，反应2－6h后取出产品。用水洗至中性，即可得到聚丙烯

酰胺微球。此聚丙烯酰胺生化吸附剂微球具有吸附效率高以及

成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510019310.9

<名称>=用于含漆废水处理的复合絮凝剂

<申请（专利权）人>=武汉材保表面新材料有限公司

<发明（设计）人>=李新立;李安忠;万军;叶法军;米德伟;张天鹏;刘海峰;韩琳;王子建;许朝玉;刘纪运;付文龙;霍冬枝;叶蕾;殷雄智;王群;张凤英;谭伍永;霍莹;郑丽红;荣光

<申请日>=2005.08.18

<地址>=430034湖北省武汉市古田五路17号

<摘要>=本发明提供了一种复合絮凝剂，特别适用于各行

业喷涂工序后的含漆废水处理。该复合絮凝剂主要成分浓度

为：碳酸钠0.1－0.8g/L、异噻唑啉酮0－0.06g/L、聚丙烯酰胺

0.001－0.01g/L，添加剂0.2－0.6g/L。该絮凝剂的絮凝速度快，

用量少，对过喷漆粘性破坏彻底，高效；漆渣上浮率达98％，

含水率低；水质清澈透明、环保，不含有害物质，无异味；对

任何溶剂型或水剂型漆均有效；控制范围宽，循环水换水周期

长。

<REC>

<申请号>=CN200510021265.0

<名称>=一种聚丙烯成核剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;四川大学

<发明（设计）人>=江波;王克;徐燕芬;殷勤俭

<申请日>=2005.07.15

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种新型的聚丙烯成核剂，该成核剂

的结构通式如下：其中R<SUB>1</SUB>、

R<SUB>2</SUB>分别表示氢、氯、

C<SUB>1</SUB>～

C<SUB>4</SUB>的烷基或

C<SUB>3</SUB>～

C<SUB>4</SUB>的烷基同分异构体，

R<SUB>1</SUB>和

R<SUB>2</SUB>可以相同，也可以不相同。本

发明还涉及该成核剂的制备方法。本发明成核剂不仅可改善聚

丙烯材料的透明性，提高其拉伸强度，弯曲强度，冲击强度等

物理性能，还可使聚丙烯的结晶温度得到较大提高。此外本发

明成核剂还可用于其他的聚烯烃材料，如聚乙烯，聚氯乙烯等

的改性。

<REC>

<申请号>=CN200510022473.2

<名称>=复合硅酸盐硬质保温隔热材料及其制作方法

<申请（专利权）人>=何霖

<发明（设计）人>=何霖

<申请日>=2005.12.30

<地址>=610071四川省成都市金牛区西安中路60号1栋2单元502号

<摘要>=本发明公开了复合硅酸盐硬质保温隔热材料，硬质保温隔热材料原料为：发泡剂，灰渣改性剂，灰渣，普通硅酸盐水泥，过滤水，改性聚丙烯纤维；复合硅酸盐硬质保温隔热材料的制作方法，它包括以下步骤：发泡剂加到发泡机中打成成品泡，将灰渣加到搅拌桶中再倒入改性剂搅拌均匀，将普通硅酸盐水泥加入搅拌桶中再加入50倍水搅均匀后把成品泡放入搅拌桶中搅匀，放料浇膜升温至60℃，1小时后升温至150℃，脱膜、切割、检验、包装。本发明具有以下优点：具有良好的辐射热功能，保温隔热性能好、运用范围广，施工简便、材质稳定、不透水、安全、阻燃、吸音、防裂、耐久、抗压、抗折、抗冻、防水、耐腐蚀性、无毒性、无刺激性。

<REC>

<申请号>=CN200510019871.9

<名称>=核壳结构乳液聚合反应中乳化剂瞬时补加的方法

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=朱岩;郭嘉兴

<申请日>=2005.11.24

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞狮路122号

<摘要>=本发明是供一种核壳结构乳液聚合反应中乳化

剂瞬时补加的方法，基于核壳结构聚丙烯酸酯类共聚乳液的，

包括核形成反应和形成壳时补加的乳化剂，具体步骤如下：

1)核形成反应中测定瞬时固含量

T<SUB>1</SUB>，根据初始值及瞬时固含量

T<SUB>1</SUB>由公式

<IMG SRC="200510019871.9_AB_0.TIF" WIDTH=188 HEIGHT=56>计算乳化剂瞬时补加量Δ

S<SUB>1</SUB>，并按计算值加入乳化剂；2)

按工艺设计加入水量W<SUB>1A</SUB>、单体

量W<SUB>2A</SUB>、引发剂量

W<SUB>4A</SUB>继续反应；3)检测瞬时固含

量T<SUB>2</SUB>，根据新加入的水量

W<SUB>1A</SUB>、单体量

W<SUB>2A</SUB>、引发剂量

W<SUB>4A</SUB>及瞬时固含量

T<SUB>2</SUB>，按公式

<IMG SRC="200510019871.9_ab_1.gif" WIDTH=187 Height=55>

计算出乳化剂瞬时补加量ΔS<SUB>2</SUB>，

并按计算值加入乳化剂；以此类推至反应完。

<REC>

<申请号>=CN200510023659.X

<名称>=碳纳米管/聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;华东理工大学

<发明（设计）人>=吴唯;钱琦;黄祖雄;刘敏;杨竹亭

<申请日>=2005.01.27

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明提供了一种碳纳米管/聚丙烯抗静电复合

材料及其制备方法，主要涉及以碳纳米管(CNTs)为主要抗静电

改性材料、聚丙烯(PP)为主要改性对象的碳纳米管/聚丙烯抗静

电复合材料及其制备方法。本制备的聚丙烯/碳纳米管(CNTs)

复合材料，解决了CNTs极易团聚、分散困难以及在聚丙烯难

分散、界面结合差、复合材料的力学性能差，特别是冲击性能

差的问题，成功制得了抗静电性能与力学性能俱佳的CNTs/PP

复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200510024461.3

<名称>=一种含氟超支化聚丙烯酸酯的制备方法及其作为织物整理剂的应用

<申请（专利权）人>=上海瀛正科技有限公司

<发明（设计）人>=徐刚;王嘉;罗国良;郝振文

<申请日>=2005.03.18

<地址>=200020上海市金沙江路1275号3号楼

<摘要>=本发明涉及可用于防水防油织物整理剂的含氟

超支化聚丙烯酸酯及其制备方法，包括以下步骤：以端羟基的

超支化聚酯为反应基质，采取“直接法”或“间接法”对其羟

端基改性成可聚合的活性双键；然后加入全氟酰氯或酯类，与

该超支化聚酯剩余的羟端基酯化反应；最终使其末端基团部分

形成丙烯酸酯双键，部分形成全氟烷基，即获得含氟超支化聚

丙烯酸酯。然后将其与碳氢(甲基)丙烯酸酯进行乳液共聚，最

终得到含氟的防水防油织物整理剂乳液；本发明同现有技术相

比，制备方法新颖，含氟超支化防水防油剂为聚丙烯酸酯类，

颜色浅而柔韧性好，具有优异的防水防油性能，并且原料来源

广、便宜，易于工业化生产，可用于防水防油织物整理剂和其

它工业应用。

<REC>

<申请号>=CN200510024563.5

<名称>=含有聚丙烯酸钠的阻垢分散剂

<申请（专利权）人>=上海万森水处理有限公司

<发明（设计）人>=沈志昌

<申请日>=2005.03.23

<地址>=200050上海市安西路35号

<摘要>=本发明一种含有聚丙烯酸钠的阻垢分散剂，所述

的分散剂由聚丙烯酸、钠盐、1－羟基亚乙基－1－1－二膦酸

和水组成，本发明的目的还在于提供所述的含有聚丙烯酸钠的

阻垢分散剂的使用方法，本发明使用时，可以与机膦酸盐、锌

盐复配使用，也可以与氯化锌复配至20％－30％使用，可用于

钢铁厂淋洗的冷却水防止氧化铁和泥沙沉积，以及用于高碱度

循环冷却水。本发明的阻垢分散剂可以用于电厂、钢铁厂、化

工厂、炼油厂和空调系统等循环水系统的防垢处理。

<REC>

<申请号>=CN200510024838.5

<名称>=非对称二缩醛类透明成核剂及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=辛忠;叶秭秀;喻梅

<申请日>=2005.04.01

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一类非对称二缩醛类透明成核剂

及其制备方法和应用。该化合物的制备方法是：以多元醇和两

种或两种以上的取代苯甲醛为原料，在溶剂和催化剂的存在下

进行缩合反应，生成含有对称和非对称结构的二缩醛混合物。

将此二缩醛混合物作为透明成核剂添加到聚烯烃中(诸如PP、

PE、PET等)能显著改善聚烯烃的结晶速度、结晶温度和力学

性能。其中，聚丙烯雾度下降的最大幅度达68％，拉伸强度最

大提高为22％，弯曲强度最大提高为31％。结构通式如图。

<REC>

<申请号>=CN200510025911.0

<名称>=一种具有木材性能的聚丙烯材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海广电模塑有限公司

<发明（设计）人>=朱寿鹏;陶乐祖

<申请日>=2005.05.18

<地址>=200331上海市祁连山路41号

<摘要>=一种具有木材性能的聚丙烯材料，是对现有的聚

丙烯材料进行改性而成，它是由聚丙烯，滑石粉和硬脂酸锌依

序按重量比1∶0.3－0.4∶0.005－0.015组成。其制备方法是将

按上述配比的三个原料混匀成混料，干燥，再注射成型。经过

改性后的聚丙烯材料，具有原来的揉性和抗冲性，但增加了刚

性，并具有木质材料的性能。对该材料可采用传统的木材加工

工艺，如锯，刨，钉等手段进行加工。该材料是塑制品，可运

用热塑成型工艺方便地进行加工，成本低，效率高。特别是形

状较复杂的制品，可大大缩短制作成型周期，从而提高工作效

率。

<REC>

<申请号>=CN200510025858.4

<名称>=纳米二氧化钛悬浮式填料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=徐高田;王宇晖;曾旭;董黎静;肖梅

<申请日>=2005.05.17

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种纳米二氧化钛悬浮式填料及其制备方法，属污水处理装置中光催化填料材料制造工艺技术领域。本发明一种纳米二氧化钛悬浮式填料的制备方法的过程和步骤是：将TiO<SUB>2</SUB>粉末置于水中，其质量比为2.5～5％，用超声波分散使之混合均匀，形成TiO<SUB>2</SUB>混合溶液；另外将事先用超声波清洗过的聚丙烯多面球浸入到用乙醇溶液烯释的钛酸酯偶联剂中，乙醇溶液和钛酸酯的质量配合比为1∶1，随后缓慢搅拌10～30分钟，然后将聚丙烯多面球取出后放入TiO<SUB>2</SUB>混合溶液中，继续搅拌10～30分钟后，取出放入烘箱中，在80℃下干燥2小时，制得纳米TiO<SUB>2</SUB>悬浮式填料。

<REC>

<申请号>=CN200510028917.3

<名称>=一种基因突变的古紫质4蛋白及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=丁建东;明明;马德旺;吴佳;黄伟达;洪洁;李庆国

<申请日>=2005.08.18

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属高分子材料、基因工程和信息材料技术

领域，具体涉及一种基于基因突变古紫质4的、可用于信息存

储和处理的薄膜，尤其是该蛋白质与聚合物的功能复合膜及其

制备方法。通过基因工程技术，对古紫质4蛋白的光循环、质

子泵有重要影响的氨基酸进行突变修饰，并转入到嗜盐菌株

L33中进行蛋白表达，经过逐级放大培养L33菌株、分离纯化

得到光信息存储和处理功能得到优化的基因突变古紫质4蛋

白。并将其与成膜性能良好的聚合物聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、

明胶及其它们的各种衍生物复合制成均匀平整、易于加工、可

应用于光信息存储与处理的膜器件。

<REC>

<申请号>=CN200510028848.6

<名称>=一种水基绘画胶

<申请（专利权）人>=上海乐美文具有限公司

<发明（设计）人>=黄小喜

<申请日>=2005.08.17

<地址>=201703上海市沪青平公路2709号

<摘要>=本发明提供了一种水基绘画胶，它由成膜聚合物

50－80重量份、显色剂1－5重量份、各种助剂1－15重量份、

溶剂20－40重量份配制而成。成膜聚合物选自聚丙烯酸乳液、

聚(甲基)丙烯酸乳液、聚(甲基)丙烯酸—苯乙烯乳液、聚醋酸乙

烯—(甲基)丙烯酸乳液中的一种或几种。显色剂选自各种颜料

或各种水溶性染料中的一种。用本发明水基绘画胶制作的图

画，颜色鲜艳，饱满生动，立体感强，可随意在瓷砖、玻璃、

冰箱、塑料家具等物品的无孔光滑表面上粘贴或剥离，极具装

饰性效果。特别适合于儿童使用。

<REC>

<申请号>=CN200510029418.6

<名称>=装饰性好的超薄膨胀型钢结构防火防腐涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=王国建;邱童;刘琳;许乾慰

<申请日>=2005.09.05

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明涉及一种装饰性好的超薄膨胀型钢结构

防火防腐涂料及其制备方法。采用高氯化聚乙烯和聚丙烯酸酯

为成膜物质，以耐腐蚀性好的高聚合度聚磷酸铵(聚合度＞

1000)、蜜胺焦磷酸盐、具有增塑抑烟效果的氯化石蜡以及季戊

四醇、三聚氰胺组成复合防火助剂体系，并加入磷酸锌、氧化

锌、三聚磷酸铝组成复合防腐助剂以及高岭土、二氧化钛、凹

凸棒土为耐高温无机填料，特别采用偶联剂对填料进行预处

理。所形成的防火涂料具有较好的装饰效果，光泽(60°)达到

80％，耐火极限可达90min(涂层厚度2mm)以上。并且制备工

艺简单、成本低廉、应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200510031004.7

<名称>=一种改善施工性能的复合改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.10.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种改善施工性能的复合改性沥青

材料技术领域。本发明所述的改善施工性能的复合改性沥青，

由沥青、EVA、聚丙烯蜡组成，其中EVA含量为沥青重量的

1％－10％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的0.5％－10％。与以往

的改性方法相比，本发明可提高沥青材料的高温性能，改善了

施工性能，且存贮稳定，生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200510031003.2

<名称>=一种道路用复合改性沥青材料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.10.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及道路建设用复合改性沥青材料领域。本发明所述的道路用复合改性沥青材料，由沥青、SBS、聚丙烯蜡和交联剂组成，其中SBS含量为沥青重量的2.0％－10.0％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的0.5－6％，交联剂含量为SBS重量的2％－8％。本发明通过使用聚丙烯蜡加入到沥青与SBS的混合物中，以增加SBS与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工。

<REC>

<申请号>=CN200510031001.3

<名称>=一种道路用复合改性沥青材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.10.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合改性沥青材料技术领域。本

发明所述的道路用复合改性沥青材料，由沥青、聚丙烯蜡、FT

石蜡和交联剂组成，其中聚丙烯蜡含量为沥青重量的3.0％－

6.0％，FT石蜡的含量为沥青重量的0.5－6％，交联剂含量为

聚丙烯蜡重量的2％－8％。本发明通过使用FT石蜡与聚丙烯

蜡加入到沥青的混合物中，提高了沥青的高温性能，并降低改

性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施

工。

<REC>

<申请号>=CN200510030699.7

<名称>=改善施工性能的复合改性沥青材料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.10.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种改善施工性能的复合改性沥青

材料技术领域。本发明所述的改善施工性能的复合改性沥青材

料，由沥青、SBR、聚丙烯蜡组成，其中SBR含量为沥青重量

的0.5％－10％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的1％－10％。与以

往的改性沥青相比，本发明所述的沥青材料提高了施工性能、

高温性能，且存贮稳定，生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200510030948.2

<名称>=环保自粘性胶带

<申请（专利权）人>=上海台博胶粘材料有限公司

<发明（设计）人>=郭柏坤

<申请日>=2005.11.02

<地址>=201114上海市闵行区浦江镇立民村立跃路718号

<摘要>=本发明提供一种环保自粘性胶带，具有一片体，

该片体一面涂布有胶层，另一面上形成连续横向全宽的凹凸平

行直线、点划线或条纹；该片体由54％～80％的押出级聚丙烯、

45％～15％的低密度聚乙烯、及1％～5％的碳酸钙等物料混合

后依序经混炼、押出成型、单面或平面压纹加工、背胶烘干与

冷却程序制成。借助聚丙烯材料取代现有聚氯乙烯胶带内含有

毒素的聚氯乙烯材料，并利用聚乙烯材料本身所具有延展性及

柔软度好的特性，以及配合碳酸钙材料本身能够将聚丙烯及聚

乙烯的复合材料裂解形成环保材料，使本发明符合环保需求；

同时，碳酸钙材料本身具易于定型的特性，能容易地在片体一

面滚压形成有连续横向全宽的凹凸平行直线、点划线或条纹，

确实能有效达到易撕的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510030917.7

<名称>=多聚合物复合耐蚀抗渗水泥基修补材料

<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司;浙江大学

<发明（设计）人>=陈春华;孟涛;姜华;钱晓倩;詹树林;周有淮

<申请日>=2005.10.31

<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园

<摘要>=一种多聚合物复合耐蚀抗渗水泥基修补材料，其

包含25～27％的普通硅酸盐水泥、0.3～0.4％的高效减水剂和

63～66％的石英砂；特点是，还包含6～7％的矿物外加剂、

0.8～1.2％的有机硅改性三元共聚合物、0.7～0.8％的聚丙烯纤

维和0.9～1.0％的辅助材料；所述的辅助材料由质量比为1∶

1.0－1.2∶0.75－1.0的泡沫稳定剂、有机硅憎水剂和羟甲基纤

维素醚组成。本发明提供的多聚合物复合耐蚀抗渗水泥基修补

材料，能满足冶金环境因素—高湿腐蚀作用的混凝土结构修补

的要求；其修补效果良好，并能长期保持良好的力学性能、抗

渗性能和粘结性能，可有效阻挡有害介质对钢筋混凝土的侵

蚀。

<REC>

<申请号>=CN200510030918.1

<名称>=多聚合物复合耐热增粘水泥基修补材料

<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司;浙江大学

<发明（设计）人>=陈春华;孟涛;王发;钱晓倩;詹树林

<申请日>=2005.10.31

<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园

<摘要>=一种多聚合物复合耐热增粘水泥基修补材料，其

包含25～27％的普通硅酸盐水泥、0.3～0.4％的高效减水剂和

63～66％的石英砂；特点是，还包含6～7％的矿物外加剂、

0.8～1.2％的三元共聚合物、0.7～0.8％的聚丙烯纤维和0.9～

1.0％的辅助材料；所述的辅助材料由质量比为1∶1.0－1.2∶

0.75－1.0的泡沫稳定剂、有机硅憎水剂和羟甲基纤维素醚组

成。本发明提供的多聚合物复合耐热增粘水泥基修补材料，具

有良好的耐热性能，能满足冶金环境因素—高温、冷却水循环

作用的混凝土结构修补的要求；其修补效果良好，并能长期保

持良好的力学性能和粘结性能，可有效防止混凝土结构在高温

状态下的疏松开裂导致的失效。

<REC>

<申请号>=CN200510033377.8

<名称>=一种阻燃聚丙烯复合材料及应用

<申请（专利权）人>=广东顾地塑胶股份有限公司

<发明（设计）人>=谢世雄;王文治;潘煜森

<申请日>=2005.03.07

<地址>=528303广东省佛山市顺德区容桂街环安路9号

<摘要>=本发明涉及一种阻燃聚丙烯复合材料的制备以

及在埋地式高压电力电缆套管中的应用，该复合材料由以下重

量份的物质组成：聚丙烯90－100；氢氧化镁或氢氧化铝40－

150；氯化聚乙烯3－30；三氧化二锑2－20；热稳定剂0.03－

3；偶联剂0.4－6，还可加入有机溴化物0－20；三氧化二锑0

－20，热稳定剂为有机锡类、稀土化合物中的一种或两者的混

合物，偶联剂为硅烷、钛酸脂、铝酸脂、亚磷酸脂、稀土化合

物中的一种或多种的混合物，还可加入润滑剂0－5；抗氧剂0

－5。该复合材料应用于埋地式高压电力电缆套管及相关领域，

阻燃性好、耐热性强、绝缘性好、力学性能优良、加工方便、

成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200510032327.8

<名称>=一种预防和治疗日本血吸虫感染的相关基因和蛋白质及其用途

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=胡维新;邬国军;秦志强

<申请日>=2005.11.01

<地址>=410078湖南省长沙市开福区湘雅路110号

<摘要>=本发明公开了一种杀灭日本血吸虫童虫及预防、

治疗日本血吸虫感染的蛋白质序列和相应基因序列及其用途。

该蛋白质系利用亲和层析法、聚丙烯酰氨凝胶电泳、透析、冷

冻干燥和蛋白质氨基端测序，从东方田鼠血清中分离得到血清

白蛋白。利用聚合酶链式反应技术，获得东方田鼠血清白蛋白

基因序列。将该基因以及修饰后的突变体插入真核表达载体，

导入动物体内，可用于日本血吸虫感染的基因预防和治疗。可

利用基因工程技术，生产东方田鼠血清白蛋白及其突变体，用

于血吸虫病的预防和治疗。通过建立转基因动物，使疫区动物

对日本血吸虫产生永久性抗性，阻断日本血吸虫的传播和血吸

虫病的蔓延。

<REC>

<申请号>=CN200510031673.4

<名称>=一种炼焦添加剂及炼焦方法

<申请（专利权）人>=何相华

<发明（设计）人>=何相华;雷新春

<申请日>=2005.06.02

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区马鞍山宏贵泵阀有限公司

<摘要>=本发明是一种炼焦添加剂及炼焦方法，其特征是

在炼焦配煤时配入一定比例的无烟煤、贫煤、瘦煤及炼焦添加

剂，在低焦煤、肥煤比例条件下能炼出高质量的焦炭。本发明

的炼焦添加剂由成焦剂和成焦促进剂组成，成焦剂包括煤焦

油、沥青、渣油等，成焦促进剂分三类：①水溶性有机高分子

化合物：如纤维素盐、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、己内酰胺、

聚乙烯醇等；②非水溶性油及脂(酯)的乳化液：如机油、柴油、

植物油、动物油、松香等的乳化液；③催化剂及交联剂：如氯

化铝、氯化铁、1－氰基胍、六次甲基四胺、间苯二酚等。采

用本发明的炼焦添加剂及炼焦方法，可将80％的贫煤加20％

焦煤或100％瘦煤炼出优质焦；在肥煤、焦煤中加入高达40％

的无烟煤也能炼出优质焦。

<REC>

<申请号>=CN200510036482.7

<名称>=一种新型无甲醛环保粘合剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=忻健存;高莉亚

<发明（设计）人>=忻健存;高莉亚

<申请日>=2005.08.11

<地址>=523710广东省东莞市塘厦镇138三阳花园康阳阁3E

<摘要>=本发明涉及一种新型无甲醛环保粘合剂及其制

备工艺。目前人们在木材加工、电路绝缘板制造、建筑砌块(含

人造大理石)生产中，大量使用着含有甲醛、多氯联苯等多种有

毒有害物质的粘合剂。本发明包括主剂和助剂，主剂由硅酸钠、

聚乙烯醇、聚丙烯铣铵、尿素和硫酸铝组成，助剂由氟硅酸钠

和膨润土组成；生产时，将上述主剂成份按一定重量比混合，

经加温(90－110℃)、搅拌、完全溶解后，制成主剂；将上述助

剂成分按一定重量比经混合、搅拌后，制成助剂；使用时，将

主剂和助剂混合搅拌即可。不含有毒有害物质，粘合力强，绝

缘环保、生产方便、成本低廉，运用范围十分广泛，粘合建筑

砌块时，不受时间、场所等条件限制，可现场调制使用，利于

推广。

<REC>

<申请号>=CN200510038516.6

<名称>=一种用于复合无机纳米粒子的高分子共聚物浆料组分

<申请（专利权）人>=徐州市众恒精细化工技术有限公司

<发明（设计）人>=李世安;冯宪民;祝志峰

<申请日>=2005.03.19

<地址>=221008江苏省徐州市泰山路8号

<摘要>=本发明公开了一种用于复合无机纳米粒子的高

分子共聚物组分，涉及纺织经纱上浆和造纸施胶过程中所使用

的浆料和胶料的制备加工技术。所述的高分子共聚物为离子型

丙烯酸类共聚物，是采用离子型单体、亲水性单体、丙烯酸酯

类单体及少量其它种类的单体，通过自由基共聚合反应制备

的；或是以聚丙烯酰胺为原料，通过高分子化学反应来制备。

适用于制备一种新型的在纺织经纱上浆和造纸施胶过程中大

幅度替代PVA浆料组分。这种浆料组分是由0.1－50％的高分

子共聚物、0.1－50％纳米级无机微粒子、余量为水组成。在纺

织经纱上浆和造纸表面施胶生产中，能够以等量的变性淀粉替

代PVA组分。

<REC>

<申请号>=CN200510040518.9

<名称>=一种纳米金编码的聚合物微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=顾忠泽;赵祥伟

<申请日>=2005.06.15

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一种纳米金颗粒编码的聚合物微球及其制备方

法，涉及一种可以作为多重生物分析以及蛋白质、基因、药物

筛选的高通量载体的聚合物微球，该微球由乙烯聚合物和纳米

金颗粒组成，其中：聚合物微球中纳米金颗粒的含量为1.42～

33.3‰，乙烯聚合物为聚苯乙烯，或聚甲基丙烯酸甲酯，或聚

丙烯腈，或聚乙烯，或聚丙烯，或聚丙烯酸乙酯。制备方法包

括以下步骤：将乙烯聚合物溶解在有机溶剂中形成乙烯聚合物

溶液，乙烯聚合物溶液通过一种液滴生成装置滴到聚乙烯醇溶

液中，有机溶剂挥发完毕得到聚合物微球。

<REC>

<申请号>=CN200510040608.8

<名称>=矿棉吸声板产品及其制法

<申请（专利权）人>=严煜

<发明（设计）人>=严煜;张忠华

<申请日>=2005.06.20

<地址>=215011江苏省苏州市苏州新区滨河路205号金龙花园C栋2F

<摘要>=一种矿棉吸声板原板，它基本上由以下组分组

成：矿棉：100份(质量，下同)聚丙烯酰胺：0.5～0.6份，淀粉：

6～9份，废板纸：1～8份，凹凸棒土：0～14份，硫酸铝：0.8～

1.0份，玻璃纤维：0～1.5份，干植物茎叶：3～9份。本发明

的矿棉吸声板质地轻，强度大，每平方米矿棉天花板成本下降

5％～10％。本发明公开了其制法。

<REC>

<申请号>=CN200510040989.X

<名称>=一种提高大豆球蛋白与伴大豆球蛋白比值的转基因方法

<申请（专利权）人>=南京农业大学

<发明（设计）人>=喻德跃;郑蕊;孙英;魏国兰

<申请日>=2005.07.12

<地址>=210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学科技处钱宝英

<摘要>=本发明为一种提高大豆球蛋白与伴大豆球蛋白

比值(11S/7S比值)的转基因方法，属于大豆转基因育种方法，

是将非洲菊花器官发育调节基因gagal利用花粉管通道法转入

大豆，对转基因植株苗期进行卡那霉素鉴定，筛选出抗卡那植

株，进一步进行PCR鉴定，并结合大豆种子贮藏蛋白十二烷

基磺酸钠－聚丙烯酰胺(SDS－PAGE)鉴定、11S/7S测定，选育

出高11S/7S比值的转基因大豆材料，其11S/7S含量高达3.6，

是未转化对照(1.7)的2倍多。

<REC>

<申请号>=CN200510041218.2

<名称>=过氧化苯甲酸叔丁酯生产工艺

<申请（专利权）人>=苏州市华伦化工有限公司

<发明（设计）人>=黄一龙

<申请日>=2005.07.28

<地址>=215032江苏省苏州市相城区黄桥镇下庄经济开发区

<摘要>=本发明公开了一种保证产品质量稳定的过氧化

苯甲酸叔丁酯生产工艺；其操作过程为配酸，酯化，合成，钠

盐配制，缩合，洗涤、干燥；本发明的优点是；1.钠盐滴加在

苯甲酰氯里，可以有效地控制温度，提高主产品的转化率，增

加主产品的产出率及提高产品质量。而原有传统工艺是把苯甲

酰氯滴加在钠盐里，一般不易冷却，温度不能有效得到控制；

2.多次清洗，也是减少杂质，保证质量的一个因素；用途：作

有机合成原料，应用于高压聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等聚合

引发剂以及橡胶硫化剂，调合漆的干燥促进剂。

<REC>

<申请号>=CN200510041217.8

<名称>=六溴环十二烷生产工艺

<申请（专利权）人>=苏州市华伦化工有限公司

<发明（设计）人>=黄一龙

<申请日>=2005.07.28

<地址>=215032江苏省苏州市相城区黄桥镇下庄经济开发区

<摘要>=本发明公开了一种可有效改进产品质量的六溴

环十二烷生产工艺；其技术方案大致为：溴化工序，过滤甩干

工序，洗涤工序，煮熟工序，干燥工序，筛粉工序，溶剂回收

工序；本发明工艺的优点是：由于采用了三氯甲烷和异丁醇作

为介质，从而使得本发明产品的熔程控制在较高较短的范围

内，提高了产品的热稳定性；本发明在后处理上，采用了先水

洗后碱洗的方法，同时加入碳酸钠与剩余酸中和，共沸挥发去

除氯仿，使得产品不存在异味；本发明产品是一种良好的阻燃

剂，广泛应用于聚苯乙烯、聚丙烯、热固性环氧树脂，也可用

于增效剂、抗氧剂、颜料、填料、酸性清洗剂、紫外稳定剂等。

<REC>

<申请号>=CN200510044093.9

<名称>=纤维增强型聚合物水泥防水涂料

<申请（专利权）人>=王立华

<发明（设计）人>=王立华;段毅凡;万广进;陈炳志

<申请日>=2005.07.21

<地址>=271019山东省泰安市泰山区岱宗大街223号山东科技大学

<摘要>=本发明公开了一种纤维增强型聚合物水泥防水

涂料，它是由它是由液料、粉料和水混合而成，其特征是液料

由丙烯酸乳液、增韧剂、消泡剂组成；粉料由硅酸盐水泥和白

水泥中的一种、石英粉、重钙、水泥泵送剂、聚丙烯短纤维组

成。施工时，将液料、粉料和水按照1∶(0.8－1.5)的比例称重，

然后一起放入搅拌器内，将其均匀混合即可施工涂刷。其优点

是将一定量的聚丙烯短纤维掺混在粉料中，施工时，将液料和

粉料混合均匀，聚丙烯纤维杂乱地分散在涂层中，起到增加防

水涂料拉伸强度的作用，省去了增加玻纤布或无纺布的工序，

使涂层更加致密，防水性能更加优异。

<REC>

<申请号>=CN200510043641.6

<名称>=一种聚合氯化铝中纳米Al<SUB>13</SUB>形态及其分离纯化方法与应用

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=高宝玉;初永宝;岳钦艳;王曙光

<申请日>=2005.06.03

<地址>=250100山东省济南市历城区山大南路27号

<摘要>=一种聚合氯化铝中纳米

Al<SUB>13</SUB>形态及其分离纯化方法，属

于环境与化学技术领域。本发明采用聚丙烯酰胺凝胶层析法对

聚合氯化铝中纳米Al<SUB>13</SUB>形态的

分离，以PAC为被分离物，Bio－Gel P－100型聚丙烯酰胺凝

胶柱为主要分离手段分离纯化得到了高纯纳米

Al<SUB>13</SUB>形态。采用该方法可分离提

纯得到纳米Al<SUB>13</SUB>形态的含量可

达到95％以上，属于水处理领域中高效铝盐絮凝剂，具有产品

稳定性好、电中和能力强、絮凝效果好、适用范围广、药剂投

加量少等优点。该分离方法具有操作工艺简捷、经济、适用等

特点。此分离产品可广泛适用于给水、废水处理，石油开采、

造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域，并有良好的水处理

效果。

<REC>

<申请号>=CN200510043099.4

<名称>=一种工业清洗剂及产品的制备方法

<申请（专利权）人>=西安键能科技有限责任公司

<发明（设计）人>=胡焕性

<申请日>=2005.08.12

<地址>=710075陕西省西安市高新区高新五路创拓大厦

<摘要>=本发明公开了一种工业清洗剂及产品的制备方

法。包括或含有碳酸钠、碳酸氢钠、三聚磷酸钠、硅酸钠、偏

硅酸钠、聚丙烯酸钠、丙烯酸钠、烷基酚聚醚、三乙醇胺、烷

基苯磺酸钠等。在常温常压下，按配比先将碳酸钠和碳酸氢钠

或碳酸钠加入混合机中，再顺序加入烷基酚聚醚、聚丙烯酸钠

或聚丙烯酸钠与丙烯酸钠同时添加，在不停止搅拌的状态下顺

序加入硅酸钠、偏硅酸钠、三乙醇胺、三聚磷酸钠、烷基苯磺

酸钠，混合均匀即可出料。混好的配料凉置24小时即可装袋

包装。“键能”清洗剂清洗操作时间短，成本低廉、工艺简单、

清洗质量高、生态环保、无三废排放、清洗后对容器不需防锈

处理。

<REC>

<申请号>=CN200510043722.6

<名称>=超高流动聚丙烯熔喷无纺布专用料

<申请（专利权）人>=龙口市道恩工程塑料有限公司

<发明（设计）人>=于晓宁;米永存;刘福明;曹建芳;左绍文

<申请日>=2005.06.09

<地址>=265703山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

<摘要>=本发明属聚丙烯熔喷无纺布专用料加工技术领

域，具体涉及一种超高流动聚丙烯熔喷无纺布专用料。其特征

是按下列工序加工制成，A、准确计量后的聚丙烯、润滑剂、

光稳定剂、抗氧剂依次加入高速混合机中进行低速、高速预混；

B、混合均匀的原材料经喂料螺杆输送到同向双螺杆挤出机；C、

分子量调节剂由计量泵分别从特定区段打入双螺杆挤出机与

熔融共混体系发生化学反应；D、挤出料条经风冷干燥设备进

行冷却干燥，由切粒机进行切粒；E、步骤D制得的粒料经均

化仓均化制出成品。具有生产效率高，产品的分子量分布窄，

适于熔喷无纺布的生产的明显优点。

<REC>

<申请号>=CN200510044424.9

<名称>=一种计算机设计的陶瓷

<申请（专利权）人>=宓星朋

<发明（设计）人>=宓星朋

<申请日>=2005.08.26

<地址>=250014山东省济南市历下区经十东路156号

<摘要>=本发明涉及一种计算机辅助无模成型陶瓷部件

坯体的工艺，属于陶瓷材料技术领域。本发明的目的在于提供

一种坯体有机物含量低、密度高，烧结工艺简单的计算机辅助

无模成型陶瓷部件坯体的工艺方法。本工艺方法中，所用的分

散剂为聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸铵、柠檬酸铵、四甲基氢氧化

铵中的任何一种。本工艺方法中，所用的凝胶剂为氯化钙、氯

化铜、氯化钡中的任何一种。本工艺方法中，步骤球磨混合浆

料可在室温下抽真空或振动除泡。

<REC>

<申请号>=CN200510045267.3

<名称>=聚合醇油层保护剂配方及制备方法

<申请（专利权）人>=王刚

<发明（设计）人>=王刚

<申请日>=2005.11.25

<地址>=257000山东省东营市东营区胜北社区胜荣小区25－2－1东户

<摘要>=本发明涉及油田钻井使用的油层保护剂，具体是

一种聚合醇油层保护剂配方及制备方法。其技术方案包括：(一)

聚合醇油层保护剂配方由下列重量份的原料组成：聚乙二醇(分

子量PEG600)50－70、聚乙二醇(分子量PEG1000)20－40、聚

乙二醇(分子量PEG400)40－60、聚丙烯酰胺3－5、水解聚丙

烯腈铵盐60－80、无水乙醇3－5、水600－700。(二)是聚合

醇油层保护剂制备方法：首先在一容器中加入无水乙醇，再缓

慢加入聚丙烯酰胺，搅拌均匀后作备用料；然后在一反应釜中

加入水，开始升温并同时搅拌，缓慢加入分散好的备用料和水

解聚丙烯腈铵盐，在40－50度条件下，搅拌至聚丙烯酰胺和

水解聚丙烯腈铵盐全部溶解；最后向反应釜中加入预先在水浴

中熔化的聚乙二醇PEG1000，以及聚乙二醇PEG600、聚乙二

醇PEG400，在40－50度条件下，搅拌反应50－70分钟，冷

却后即可。本发明具有浊点效应，可以改善钻井条件、降低钻

井液的失水率，减少油气层的损害，对保护油气层十分有利。

<REC>

<申请号>=CN200510045332.2

<名称>=曝气装置

<申请（专利权）人>=王笃福

<发明（设计）人>=李业生;徐志念;王盛林

<申请日>=2005.12.12

<地址>=266100山东省济南市高新技术产业开发区华阳路69号留学人员创业园1号楼A311

<摘要>=本发明曝气装置，曝气管由骨架、微孔管组成，

骨架外壁面与微孔管内壁面贴合；曝气管也可就是微孔管，微

孔管材料是聚乙烯、聚丙烯管；为烧结管或熔喷管；微孔孔径

5－500um，有带骨架或不带骨架；单管曝气装置两端结构对称；

曝气管端与配重之间螺纹固定连接；曝气管端头通过螺母及密

封垫圈与短接连通，之间粘接；短接另一端与弯头之间连通，

弯头通过短接连通，短接另一端待接充气管；双管曝气装置是

串接连通而成；四管或者是多管曝气装置是在双管串联曝气装

置的基础上并联而成或由多管直接并联而成，效果很突出：通

过微孔曝气管进入水中的空气，能充分与水接触，氧利用率高，

可达25％以上，与使用的传统曝气器相比节电30％以上，聚

乙烯烧结管可进行反冲洗，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200510045480.4

<名称>=一种耐温抗盐复合花土的制备方法

<申请（专利权）人>=冷亮

<发明（设计）人>=冷亮

<申请日>=2005.11.30

<地址>=257500山东省东营市垦利县垦利三合新材料科技有限责任公司

<摘要>=一种耐温抗盐复合花土的制备方法属于化工领

域的一种制备方法，主要用于一种耐温抗盐复合花土的制备。

该制备方法主要是将无机材料按一定比例与交联剂及pH调节

剂混合，得到改性无机材料，采用HPAM(聚丙烯酰胺)按一定

比例与交联促进剂、助剂混合均匀，形成包覆聚合物，将改性

无机材料与包覆聚合物按一定比例混合，在120℃温度下恒温

烘干2小时，之后用粉碎机粉碎烘干料，产品经检测后包装入

库。该制备方法主要优点是技术成熟、操作简便，能一次获得

高质量的耐温抗盐复合花土。

<REC>

<申请号>=CN200510045430.6

<名称>=一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法

<申请（专利权）人>=山东丰源中科生态科技有限公司

<发明（设计）人>=陶志远;郁永和;孙中国;郜金山;刘剑;孙启峰;郁全丰;杜娟

<申请日>=2005.11.29

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄

<摘要>=一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法，处

理汽爆草浆提取液和造纸中段水，包括：预处理工序：先将造

纸中段水进入调节池，调节池出水送至超效浅层气浮器，同时

投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺，进行絮凝气浮；厌氧工序：预

处理后废水大部分回用；剩余部分与汽爆抽提液混合后进行厌

氧处理；在进入厌氧反应器前，废水首先进入一个预酸化池；

同时按常规投加氮和磷营养物质，接着废水进入厌氧反应器。

好氧：去除剩余的有机污染物以及氧化有异味的物质；深度处

理：好氧出水一部分回用，极少部分废水经二级气浮后进入氧

化塘作进一步处理。本发明造纸污水经处理后可循环使用，产

生的废渣及水处理后的污泥可用来生产有机肥，厌氧产生的沼

气可作为热源利用。

<REC>

<申请号>=CN200510049497.7

<名称>=叠层电池负极导电胶

<申请（专利权）人>=嘉善宇河特种纸品有限公司

<发明（设计）人>=律永成

<申请日>=2005.03.29

<地址>=314100浙江省嘉善县经济开发区玉山路39号

<摘要>=本发明涉及公开了一种叠层电池负极导电胶，它

由离子型高分子材料和浆料组成，按重量百分比计，一份浆料

配一到三份离子型高分子材料，离子型高分子材料包括丙烯酸

－乙酸乙烯共聚物、丁烯酸－乙酸乙烯共聚物、聚乙酸乙烯、

丙烯酸—丙烯酰铵共聚物，丁烯酸—丙烯酰铵共聚物，选用其

中的一种到三种，浆料包括交联淀粉、醚化淀粉、交联醚化淀

粉、月桂醇、聚氧乙烯醚、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酰

铵、三氯化、三氯化铟、聚乙烯醇、聚乙二醇、羟甲基纤维素

钠和黄原胶，选用其中的一种到三种。本发明用于叠层电池的

生产中，可提高锌片与浆层纸的粘合质量。

<REC>

<申请号>=CN200510050473.3

<名称>=一种建筑淀粉胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=吴韶瑜

<发明（设计）人>=吴韶瑜

<申请日>=2005.06.25

<地址>=321032浙江省金华市金东区塘雅镇顶塘村

<摘要>=本发明涉及一种建筑淀粉胶粘剂及其制备方法。

胶粘剂以淀粉和水为原料，加各种添加剂经氧化、糊化、交联

制成，添加剂包括过硫酸铵、丁苯乳液、硼砂、聚丙烯酰胺和

1、2－苯并异噻唑啉－3－酮。制备方法是：在反应器中加入

水，将水加热至60～75℃时放入用水搅拌好的淀粉和过硫酸

铵，边搅拌边加热至80℃后再加入丁苯乳液、硼砂、聚丙烯酰

胺和1、2－苯并异噻唑啉－3－酮搅拌均匀即可。不仅制备工

艺简单，制成的胶粘剂粘结力、耐水性、防腐性、塑性好，不

易流挂，干燥后不易分解，而且成本低廉，对环境污染小，能

确保人们的身体健康，社会效益和经济效益显著。能用于墙面

批灰，粘贴瓷砖和石膏制品等，对一些疏水性材料及其制品也

能有效粘结。

<REC>

<申请号>=CN200510051153.X

<名称>=一种新型的木器用水性聚氨酯乳液

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=李增和;曹惠庆

<申请日>=2005.03.02

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号北京化工大学

<摘要>=本发明主要是利用芳香族聚酯中芳环，－COO－

的刚性和脂肪族的柔韧性，通过用芳香族二酸酐与脂肪族二酸

和二醇混合共聚制得的聚酯二醇制备水性聚氨酯乳液的初始

乳液，再利用聚丙烯酸酯来改善水性聚氨酯的耐水性，从而制

得了一种既耐水又有一定硬度的新型木器用水性聚氨酯乳液。

本发明的主要特征在于：(1)通过合成高性能的聚酯二醇，并用

其制得水性聚氨酯初始乳液(2)利用三木公司的聚丙烯酸酯乳

液与该水性聚氨酯初始乳液共混改性，从而制得一种高性能的

新型木器用水性聚氨酯乳液。

<REC>

<申请号>=CN200510054971.5

<名称>=一种含天然生漆耐温变抗紫外涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=林金火;高灿培;胡炳环;徐艳莲;陈钦慧

<申请日>=2005.03.17

<地址>=350007福建省福州市仓山区上三路32号

<摘要>=本发明公开了一种含天然生漆耐温变抗紫外涂

料及其制备方法，属天然生漆聚氨酯涂料。将天然生漆用异氰

酸酯改性，用1，6－六亚甲基二异氰酸酯、甲撑苯二异氰酸酯、

异佛尔酮二异氰酸酯对生漆的改性，得到新型的高分子材料为

一组；多羟基聚丙烯酸树脂组成一组；将两组分按NCO与OH

的摩尔比进行混合，在常温下固化制得反应型的耐温差变化和

抗紫外线辐射的清漆或色漆涂料。本发明的涂料有很好的抗紫

外线的照射、耐温差变化能力。它的制备方法容易，与纯生漆

相比，成本降低了，而且拓展天然生漆高分子材料开发利用空

间。

<REC>

<申请号>=CN200510057130.X

<名称>=聚丙烯酸盐类减缩剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=钱觉时;王智;蒋长清;唐祖全

<申请日>=2005.06.21

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种聚丙烯酸盐类减缩剂及制备方法，涉及混凝

土的外加剂。本发明产品由丙烯酸或甲基丙烯酸、苯乙烯、引

发剂、链转移剂、聚乙二醇和催化剂组成，按本发明的方法，

生成一种高分子量的、含聚氧化烯链的梳型聚合物。本发明产

品具有掺量小，低挥发，其减缩率可达70～80％，减缩效果好，

且不降低混凝土的强度，并具有减水及缓凝作用等特点，是一

种同时具有减缩、减水及缓凝的多功能外加剂；本发明的生产

工艺简单、操作简便、成本低等优点。本发明可广泛应用于硅

酸盐类水泥混凝土及砂浆中，对钢筋无腐蚀，也可喷涂到混凝

土或砂浆构件及制品表面，是理想的混凝土减缩剂。

<REC>

<申请号>=CN200510055222.4

<名称>=具功能性树脂组合物

<申请（专利权）人>=享奎企业股份有限公司

<发明（设计）人>=胡有相

<申请日>=2005.03.16

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=一种具功能性树脂组合物，由树脂类材料和功能

性材料组合后经射出加工或押出板材片加工而成；树脂类材料

为聚甲基丙烯酸甲酯类、聚碳酸酯类、聚苯乙烯类、饱和聚酯

对苯二甲酸乙酯类、聚丙烯－丁二烯－苯乙烯共聚合物类、聚

缩醛类、聚苯醚类、聚酯类、和聚丙烯共聚合物中的一种或两

种以上的组合物；功能性材料包含：用于导电或抗静电的石墨、

导电碳黑、氧化锌或聚苯铵、或亲水性抗静电添加物，混合塑

胶抗静电添加化合物的组合，无机或有机形式的紫外线发光

剂，磷系防火剂，或用于调整高白色度的二氧化钛。该组合物

可应用背光模组零组件，其经射出方式加工或押出板材片方式

加工，以达成任意形状。

<REC>

<申请号>=CN200510055664.9

<名称>=塑料装饰涂料与配套稀释剂

<申请（专利权）人>=韩建华

<发明（设计）人>=韩建华

<申请日>=2005.03.22

<地址>=100011北京市朝阳区安华里五区12楼5门402号

<摘要>=本发明公开了一种塑料装饰涂料，该涂料包括有

以下组分：丙烯酸树脂、颜料或染料、溶剂、添加剂、辅料；

以及与此涂料配套的稀释剂。本发明使用丙烯酸树脂、颜料、

溶剂、添加剂等材料制造塑料装饰涂料，无论春夏秋冬都能在

无表面处理的条件下一次性喷涂装饰聚丙烯(PP)、聚苯乙烯、

ABS、聚碳酸酯(PC)、尼龙等塑料工件；适用于电子琴、音响、

汽车装饰材料等大规模工业喷涂，可大幅度减少次品，节省劳

力和物力；自然干燥，漆膜坚硬，附着力强，颜色丰富，美观

亮丽。可根据客户要求加工生产不同光泽、不同性能、不同色

彩的产品。

<REC>

<申请号>=CN200510064435.3

<名称>=聚丙烯酸酯乳液压敏胶/粘土插层复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李昊;杨玉昆;余云照

<申请日>=2005.04.15

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了聚丙烯酸酯乳液压敏胶/粘土插层

复合材料及其制备方法。本发明所提供的聚丙烯酸酯乳液压敏

胶/粘土插层复合材料，包括下述重量份的组分：丙烯酸酯单体

100，粘土1～5，分散介质125－135，引发剂0.1～1，乳化剂

1～5。本发明以水为分散介质，具有绿色环保、经济安全等优

点，制备过程生产效率高，生产周期短，所得聚丙烯酸酯乳液

压敏胶/粘土插层复合材料性能优良，具有广泛应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510064785.X

<名称>=一种用于给水强化混凝处理的新型复合型混凝剂的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=汤鸿霄;刘海龙;王东升

<申请日>=2005.04.22

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及的是一种用于给水强化混凝处理的

新型复合型混凝剂的制备方法。该混凝剂的合成是以聚合氯化

铝和阳离子型聚丙烯酰胺为主要原料，将一定碱化度的聚合氯

化铝在一定条件下与阳离子型聚丙烯酰胺混合搅拌反应制得。

该混凝剂具有良好的电中和能力和粘结、架桥能力，在给水强

化混凝中有突出的效果。此合成方法的特点是工艺简捷、设备

简单、操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200510068230.2

<名称>=一种块状吸收体的制法

<申请（专利权）人>=刘敦

<发明（设计）人>=刘敦

<申请日>=2005.04.27

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本发明提供了一种块状吸收体的制法，其中包

括：将每1000g聚丙烯酸，添加4－6％的草酸及0.8－1.2％的

食盐，混合；将聚丙烯酸、草酸和食盐的混合物放入搅拌机中

搅拌10－12分钟；将搅拌后的混合物置入模具内；将模具平

放于蒸气炉中，并将该蒸气炉加温至100－110℃；混合物吸收

蒸气炉中所产生的蒸气后，凝结成块；从而使得到的产品达到

吸收水份且利于携带、收藏、包装的效果，使用时可将块体置

入烟灰缸内并加适量清水使其吸收水份，形成上层干燥而下层

潮湿的状态，以产生熄灭烟蒂的作用。

<REC>

<申请号>=CN200510070796.9

<名称>=超高分子量聚丙烯酰胺工业化生产工艺

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=周云霞

<申请日>=2005.05.20

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明涉及一种用于合成超高分子量(分子量达

到2500万)聚丙烯酰胺的工业化生产工艺，适用于工业化生产

聚丙烯酰胺的大块釜式聚合，其特征是在绝热聚合条件下，引

入功能单体，通过三段复合引发体系引发剂的协同效应完成聚

合反应，经胶体预研磨，造粒，水解，干燥，粉碎与筛分工艺

过程获得，工艺采用聚合后水解聚合，聚合热在可调控下使聚

合过程中聚合物分子量提高，合成工艺路线合理，适宜于大规

模生产，产品质量、产量、能耗及产品适用范围等各项经济技

术指标均处于国内外同行业领先水平，本发明可生产分子量范

围为2500×10<SUP>6</SUP>≤Mw＜3000×

10<SUP>6</SUP>、3000×

10<SUP>6</SUP>≤Mw＜3500×

10<SUP>6</SUP>、3500×

10<SUP>6</SUP>≤Mw＜4000×

10<SUP>6</SUP>的超高分子量聚丙烯酰胺系

列产品，最高分子量可达4000万以上。

<REC>

<申请号>=CN200510070795.4

<名称>=一种用于合成超高分子量聚丙烯酰胺的三段复合引发剂

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=周云霞

<申请日>=2005.05.20

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明公开了一种用于合成超高分子量聚丙烯

酰胺的三段复合引发剂，用于合成分子量在2500万以上的聚

丙烯酰胺；三段复合引发体系由反应速度控制剂、助溶剂、一

段、二段、三段引发体系按照一定配比组成；该发明在实际应

用中能够有效控制反应速度，聚合产品质量控制平稳，适合聚

丙烯酰胺的工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200510077809.5

<名称>=着色剂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=大日精化工业株式会社

<发明（设计）人>=长尾谦;伊藤淳一

<申请日>=2005.06.09

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种着色剂组合物包含：0.01－99.97wt.％的聚丙

烯树脂、0.01－60wt.％的颜料、0.01－60wt.％的弹性体组分以

及0.01－40wt.％的分散剂。可以通过将它们捏合在一起以制备

该着色剂组合物。

<REC>

<申请号>=CN200510077247.4

<名称>=一种用于封堵油层大孔道的纤维复合凝胶的制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=刘玉章

<申请日>=2005.06.20

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明公开了一种用于封堵油层大孔道的纤维

复合凝胶的制备方法，用于封堵由于长期注水开发形成的油层

大孔道，控制注入水无效循环，改善水驱开发效果，纤维复合

凝胶的配制方法：(1)100份水中加入0.05~1份纤维，搅拌均匀，

使纤维均匀悬浮于自来水中。(2)上述溶液中加入0.05~1份堵

水剂，搅拌10分钟，使其均匀溶解，形成纤维成胶液。(3)加

热上述溶液至胶状，成胶后形成纤维复合凝胶。在聚丙烯酰胺

类交联凝胶堵剂配方中加入纤维，注入大孔道后形成纤维复合

凝胶，大大提高了堵剂在地层大孔道内的封堵强度和耐冲刷能

力，迫使后续注入水转向油层较低渗透率部位，扩大波及体积，

驱出更多的原油。

<REC>

<申请号>=CN200510079972.5

<名称>=一种保水材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=太原市纳威科技贸易有限公司

<发明（设计）人>=李伟;岳贝贝;葛云

<申请日>=2005.06.29

<地址>=030006山西省太原市高新技术开发区开拓巷11号晋华大楼三层

<摘要>=本发明公开了一种可反复使用的长效的保水材料及制备方法。本发明的技术方案为：一种保水材料，其成分组分为(按重量百分比)：a：粒径为1～300nm的膨润土：1～5％；b：聚丙烯酰胺：0.1～1％；c：水：其余。按上述成分的保水材料的制备方法为：(1)在常温下将纳米膨润土加水乳化，时间为5分钟～2小时；(2)在常温下搅拌过程中加入计量好的聚丙烯酰胺；(3)在0.5～48小时内，搅拌直至聚丙烯酰胺完全溶胀且与膨润土充分混匀复合，制得本发明的保水材料。本发明所述的保水材料为一种粘稠度很高的胶状体，使用时将它与用于植物生成的土壤或是泥土混合，然后把植物置入其中或是撒种子于其中，再在表面覆盖一层土壤或是沙土即可。

<REC>

<申请号>=CN200510084072.X

<名称>=水性氟树脂、其制备方法及其在涂料中的应用

<申请（专利权）人>=李兴明;王玉文

<发明（设计）人>=李兴明;王玉文

<申请日>=2005.07.18

<地址>=101100北京市通州区华龙小区52号151室

<摘要>=本发明公开了含氟聚合物改性的丙烯酸酯乳液，

以及这样的乳液在涂料中的应用。所述含氟聚合物改性的丙烯

酸酯乳液是将四氟乙烯，六氟丙烯和偏氟乙烯的共聚物树脂乳

液，与丙烯酸酯乳液进行深度共混或者核壳共聚获得的，其中

核为上述含氟聚合物，壳为聚丙烯酸酯。这两种含氟聚合物改

性的丙烯酸酯乳液制造工艺简单，环境友好，制造的涂料具有

良好的耐候性能和耐化学性能，可生产室温固化或者低温烘烤

的涂料，用于建筑，桥梁，机械等领域。

<REC>

<申请号>=CN200510087011.9

<名称>=一种均聚聚丙烯双向拉伸膜专用料的制备方法

<申请（专利权）人>=白跃华

<发明（设计）人>=白跃华;范爱民;金翔;郑建华

<申请日>=2005.07.22

<地址>=062552河北省任丘市北环东路中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司

<摘要>=本发明是一种均聚聚丙烯双向拉伸膜专用料的

制备方法，系将原料丙烯与主催化剂、助催化剂、给电子体的

混合物进行混合，先预聚，再将预聚物送入串联的两个环管式

反应器进行聚合，聚合物经闪蒸、脱活、干燥、造粒后包装出

厂，其特点在于主催化剂采用了钛含量为1.80－3.80％、镁含

量为15.0－20.0％的高效催化剂，以及造粒过程采用了不同于

已有技术的抗氧剂、爽滑剂和稳定剂。本发明由于采用了高效

催化剂和国产的添加剂，因此生产的产品质量优异，熔融指数

为2.4－3.2g/10min、等规度为94－96％，灰分小于200ppm。

使用本发明的聚丙烯用于双向拉伸膜速度达到400m/min，而

且断膜率低、薄膜厚度分布均匀。

<REC>

<申请号>=CN200510087012.3

<名称>=一种均聚聚丙烯吹塑膜专用料的制备方法

<申请（专利权）人>=白跃华

<发明（设计）人>=白跃华;范爱民;金翔;郑建华

<申请日>=2005.07.22

<地址>=062552河北省任丘市北环东路中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司

<摘要>=本发明是一种均聚聚丙烯吹塑膜专用料的制备

方法，系将原料丙烯与主催化剂、助催化剂、给电子体的混合

物进行混合，先预聚，再将预聚物送入串联的两个环管式反应

器进行聚合，聚合物经闪蒸、脱活、干燥、造粒后包装出厂，

其特点在于主催化剂采用了钛含量为1.80－3.80％、镁含量为

15.0－20.0％的高效催化剂，以及造粒过程采了不同于已有技

术的抗氧剂、爽滑剂、开口剂和稳定剂。本发明由于采用了高

效催化剂和国产的添加剂，因此生产的产品质量优异，熔融数

为11－15g/10min、等规度96－97％、屈服强度大于32MPa、

冲击强度(23℃)大于35J/m、断裂伸长率大于900％、摩擦系数

为0.45。使用本发明的聚丙烯用于吹膜生产，薄膜厚度分布均

匀，挤出机电流无明显变化，断膜次数少。

<REC>

<申请号>=CN200510086739.X

<名称>=一种适于微生物法处理生活污水产生剩余污泥的脱水方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=林海;张辉

<申请日>=2005.10.28

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明属于环保领域，特别涉及一种适合于处理

微生物法处理市政污水所产生剩余污泥的脱水方法。其步骤包

括：(1)将粉煤灰均匀加入剩余污泥中，用量为每升剩余污泥加

0.2－0.6g，搅拌20～120秒；(2)再加入氯化铝，加入量为干污

泥量4－6％(质量分数)，搅拌20～120秒；(3)以每升剩余污泥

投加0.03～0.05g聚丙烯酰胺(PAM)，搅拌20～90秒；(4)自然

沉降10～600秒；(5)真空抽滤或压滤2～6分钟。含水率99.4

－99.8％的剩余污泥经上述处理后含水率为76.5－79.0％，比

单一用PAM下降了3.1－5.6个百分点，且PAM的用量下降了

28.6％，较显著地降低了絮凝剂成本。

<REC>

<申请号>=CN200510087873.1

<名称>=压敏胶粘带

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=请井博一;矢田具隆浩;长津秀树

<申请日>=2005.08.01

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种压敏胶粘带，其包括支承基体和形成在支承

基体的至少一面上的压敏胶粘剂层，在支承基体的一面上布置

有凹凸部分，该凹凸部分具有相对于支承基体的纵向，在垂直

方向上延伸的形状，其中所述支承基体包含嵌段聚丙烯类树脂

组合物，该组合物包含聚丙烯类嵌段共聚物和丙烯－1－丁烯

共聚物。嵌段聚丙烯类树脂组合物中的聚丙烯类嵌段共聚物和

丙烯－1－丁烯共聚物的比为聚丙烯类嵌段共聚物/丙烯－1－

丁烯共聚物＝95－60/5－40(重量比)是理想的。

<REC>

<申请号>=CN200510094019.8

<名称>=凹凸棒凝胶填充剂

<申请（专利权）人>=许盛英

<发明（设计）人>=许庆华

<申请日>=2005.08.26

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇沙岗村石桥路5－1号

<摘要>=本发明公开了一种凹凸棒凝胶填充剂，其技术方

案的要点是，凹凸棒凝胶填充剂是由凹凸棒石粘土、十二烷基

硫酸钠、聚丙烯酰胺、高吸水树脂和水组成。将凹凸棒石粘土、

十二烷基硫酸钠、聚丙烯酰胺和高吸水树脂加入容器内，再加

入水溶液，搅拌均匀后为浅灰色的凹凸棒凝胶填充剂，凹凸棒

凝胶填充剂泡沫丰富、可塑性强和富有弹性，是一种用于制作

枕头、座垫和靠垫的填充剂。用凹凸棒凝胶填充剂制作的枕头、

座垫或靠垫不会产生波动感，具有弹力柔和、凉爽舒适和可塑

性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510091743.5

<名称>=农用和园艺用物质

<申请（专利权）人>=有限会社农业科学研究所

<发明（设计）人>=中岛止

<申请日>=2005.08.17

<地址>=日本熊本县

<摘要>=一种新的、不同于现有农用化学品或肥料且能够

促进植物生长并提高作物质量，以及便于操作和节省人力的农

用和园艺用物质，该物质至少是，土壤调节剂(如聚丙烯酸酰胺

和沸石)和矿物质(Fe、Cu、Zn、B、Mn、Mo等)的组合，可选

择地，进一步与超微矿物质(例如，含Se的盐卤，优选，高V

含量的盐卤)组合，该物质各成分可以选择性混合物或各自分别

地以液体形式施用(未将各成分混合)，优选不用于地面而是灌

注到固体中。

<REC>

<申请号>=CN200510097836.9

<名称>=用于水泥基材料的结构增强材料

<申请（专利权）人>=I.C.R.S.工业陶瓷加固方案有限公司

<发明（设计）人>=G·朱利亚尼

<申请日>=2005.08.30

<地址>=意大利米兰

<摘要>=预知一种用于水泥基材料的结构增强材料，所述

结构增强材料包括：聚合物纱线(2)如聚丙烯和AR玻璃纤维

(3)，它们按相似的重量混合在一起，以便限定一种混合物；及

将纱线(2)和纤维(3)与水泥基材料(4)连接的连接机构(5)，纱线

(2)和纤维(3)选择地限定材料(4)的抵抗性能，直至上述材料(4)

基本上断裂并与断裂一致，混合物以水泥基材料(4)中所用的水

泥重量的10％和40％之间的量装入。

<REC>

<申请号>=CN200510095542.2

<名称>=高流动性聚丙烯的制备方法

<申请（专利权）人>=安徽建筑工业学院

<发明（设计）人>=王峰

<申请日>=2005.11.16

<地址>=230022安徽省合肥市金寨南路856号安徽建筑工业学院材料系

<摘要>=本发明涉及高流动性聚丙烯的制备方法。所要解

决的问题是：提供一种所得产品融体流动速率高的高流动性聚

丙烯的高能射线辐射制备方法。特点是：将聚丙烯颗粒放入高

能射线辐照室，在常温下进行10小时以上的辐照，辐照剂量

为100Mrad以上，即得融体流动速率MRF为50－100克/10

分钟的高流动性聚丙烯。本发明采用高能γ射线在具有很强穿

透能力，具有从颗粒内到外均匀降解的优点，可以通过调节辐

射剂量，容易达到调节产品聚丙烯的流动性能的目的。本发明

过程无须机械搅拌，降低能耗，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200510100152.X

<名称>=移动空调排风管专用树脂

<申请（专利权）人>=广州市鹿山化工材料有限公司

<发明（设计）人>=汪加胜;唐舫成;王新波;朱东湖

<申请日>=2005.10.09

<地址>=510530广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔北路12号

<摘要>=本发明涉及制造移动空调排风管的新材料，具体

涉及一种以聚烯烃树脂作为制造移动空调排风管基体树脂材

料的专用树脂。移动空调排风管专用树脂，由40～70重量份

的聚丙烯树脂、5～40重量份的聚乙烯树脂、5～20重量份的

热塑弹性体和0.5～2重量份的加工助剂熔融混合而成。本发明

的物理性能完全符合作为移动空调排风管树脂的应用要求，且

成本更低，并具有优异的加工和使用性能。

<REC>

<申请号>=CN200510104763.1

<名称>=不伤手的衣领净

<申请（专利权）人>=杨海波

<发明（设计）人>=杨海波

<申请日>=2005.12.30

<地址>=257000山东省东营市济南路280号

<摘要>=本发明涉及一种适合清洗衣物易赃处用的清洗

剂，尤其是一种不伤手的衣领净，提供了一种洗涤时不须用力

搓擦，轻轻抹搓即将污垢去除，不会留下污垢痕迹的一种不伤

手的衣领净。不伤手的衣领净的技术方案是用聚丙烯酸树脂II

号放入已盛有乙醇不锈钢容器内，进行搅拌并同时加热30－45

℃，再放入聚氧乙烯20山梨醇酐单油酸酯，继续搅拌至固状

成分全部溶解，然后放入聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯－20

搅拌至混合均匀。在使用该清洗剂时不须用力搓擦，同时将洁

净的衬衫在穿前喷于易脏处，穿着时会产生清香，尤其使衬衫

的领子挺刮，并且对人体皮肤无不良刺激。

<REC>

<申请号>=CN200510105810.4

<名称>=一种改性聚丙烯酸高级醇酯的合成方法及其用途

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=齐泮仑;商红岩;赵光辉;徐鸣;西晓丽;王熺;宁书贵;刘雨虹;梅巍;董平;牛明;赵红艳;关旭;李建忠;马建英;赵振盛;王路海;李洪涛;杨玉和

<申请日>=2005.09.29

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=一种改性聚丙烯酸高级醇酯的合成方法及其用

途，改性聚丙烯酸高级醇酯结构特征为侧链羧基被部分高级脂

肪醇酯化及部分高级脂肪胺酰胺化的聚丙烯酸，是一种具有梳

状结构的高分子化合物，其侧链为酯基、酰胺基及未作用的羧

基。其合成包括以下反应：a)酯化热聚合反应：丙烯酸与高级

脂肪醇酯化热聚合反应，丙烯酸与高级脂肪醇的摩尔比为1∶

0.4～1.0，反应温度100～200℃，反应时间1～5h；b)酰胺化反

应：加入阻聚剂，加入高级脂肪胺，进行酰胺化改性反应，加

入的高级脂肪胺与未酯化丙烯酸的摩尔比为0.2～0.8∶1，阻聚

剂的用量为酰胺化反应物料总重量的0.2～0.8％，反应温度

180～300℃，反应时间2～6h，得到所述产品。该化合物作为

柴油低温流动性改进剂，能有效降低柴油的冷滤点(CFPP)，改

善柴油的低温流动性。特别适于用作高蜡柴油的低温流动性改

进剂，并且工艺简单，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN200510112088.7

<名称>=具有净化空气功能的建筑涂层材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=施利毅;王晓强;张剑平

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种具有净化空气功能的建筑涂层

材料及其制备方法，属化工涂料技术领域。本发明的建筑涂层

材料由光催化剂TiO<SUB>2－X</SUB>N、成

膜物质聚丙烯酸酯乳液、颜料钛白粉；填料重质碳酸钙、高岭

土、滑石粉；以及助剂：分散剂聚丙烯酸铵盐、羟乙基纤维素、

消泡剂、润湿剂、成膜助剂、增稠剂；还有溶剂水等制成。按

配方规定重量进行配料，经搅拌混合分散，制成浆料；再进行

砂磨制得颜浆，然后加入成膜助剂、成膜物质纯聚丙烯酸酯乳

液，混合均匀，待稳定后再加入增稠剂，调节其低剪切粘度至

25000～35000厘泊，即制得具有净化空气功能的建筑涂层材

料。

<REC>

<申请号>=CN200510110911.0

<名称>=易于施工的排水性路面用改性沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.11.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种排水性路面用改性沥青技术领域。本发明所述的易于施工的排水性路面用改性沥青，各组分的重量份数如下：沥青100、热塑性弹性体7－15、聚丙烯蜡2－8。本发明所述的易于施工的排水性路面用改性沥青，不仅原料易得，制备方法简单，且制备的改性沥青高温性能优异，并且135℃粘度较低，易于施工。

<REC>

<申请号>=CN200510110959.1

<名称>=低收缩高抗渗微晶材料

<申请（专利权）人>=上海宏恩科技发展有限公司;

<发明（设计）人>=李行健;李晓蓉

<申请日>=2005.11.30

<地址>=200442上海市华灵路1781弄1号302室

<摘要>=本发明涉及一种低收缩高抗渗微晶材料，由凝聚硅胶、硫铝酸盐微粉、多环芳香族磺酸盐减水剂、聚丙烯抗裂防渗纤维组成；其质量百分数是：凝聚硅胶18％－58％，硫铝酸盐微粉30％－70％，多环芳香族磺酸盐减水剂7％－12％，聚丙烯抗裂防渗纤维5％－10％；本发明的有益效果是：不但在指标上全部符合国家行业标准JC474－1999且有较大的富裕，特别是抗渗能力大于3.5MPa，这是一般防水材料都难以达到的指标。

<REC>

<申请号>=CN200510112121.6

<名称>=无卤阻燃增韧聚丙烯组合物及制备方法

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司;

<发明（设计）人>=王永和;杨涛;孟成铭;唐倬;肖健

<申请日>=2005.12.28

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及无卤阻燃增韧聚丙烯组合物及制备方法，其特征在于，由以下重量配比的原料制成：聚丙烯40－70％、阻燃剂10－40％、增韧剂5－20％、相容剂1－10％、抗氧剂0.1－1％，无卤阻燃增韧聚丙烯组合物的制备方法，其特征在于，采用一步法工艺，按重量配比秤取原料放入高混机中混合；出料；将混合的原料置于螺杆机中挤出造粒。本发明的优点是采用无卤阻燃剂，具有优异的阻燃性能，不危害环境和人身健康，阻燃等级达到UL94标准的V0级，虽然添加了大量的阻燃剂，但是其韧性非常高。

<REC>

<申请号>=CN200510112122.0

<名称>=一种汽车用耐磨聚丙烯复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司;

<发明（设计）人>=杨涛;陈晓东;唐倬;李茂林;肖健

<申请日>=2005.12.28

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及一种汽车用耐磨聚丙烯复合材料的制备方法，其特征在于，它由以下重量配比的原料制成：聚丙烯60－85％、滑石粉10－20％、耐磨剂1－10％、抗氧剂0.1－1％、耐紫外剂0.1－1％、润滑剂0.1－1％、相容剂3－8％。其制备方法：按重量配比秤取原料；将所有原料放入高混机中混合2－5分钟；出料；将混合的原料放入螺杆机中挤出造粒，螺杆机的转速为180－600转/分，温度为160－240℃。本发明的优点是采用新型的耐磨剂，配合先进的配方设计，制备了一种汽车用耐磨聚丙烯复合材料，可用于汽车材料，尤其适合于汽车喇叭罩等汽车部件。

<REC>

<申请号>=CN200510112123.5

<名称>=一种综合性能优异的导电聚丙烯材料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海日之升新技术发展有限公司;

<发明（设计）人>=陈晓东;肖健;杨涛;吴小龙;李茂林

<申请日>=2005.12.28

<地址>=201108上海市闵行区莘庄工业区申南路515号

<摘要>=本发明涉及一种综合性能优异的导电聚丙烯材料，其特征在于，由以下重量配比的原料制成：共聚聚丙烯50－70％、聚丙烯粉15－30％抗静电剂4－8％聚乙烯蜡10－20％相容剂3－10％抗氧剂0.1－0.5％润滑剂0.1－0.5％。其制备方法为：按重量配比秤取原料；将所有原料放入高混机中混合2－5分钟；出料；将混合的原料放入螺杆机中挤出造粒，螺杆机的转速为180－600转/分，温度为160－220℃。本发明的优点是制备的聚丙烯材料具有优异的导电性能，其表面电阻可达到200－800Ω。可制作具有防静电、防电磁波干扰和无尘要求的电子生产设备、工具，电子仪器、仪表外壳和无尘生产车间的装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN200510112056.7

<名称>=排水性路面用高粘度改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高粘度复合改性沥青。本发明所述的排水性路面用高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、石油树脂5～25、聚乙烯蜡1～6、聚丙烯蜡1～4、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物和石油树脂，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的排水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112057.1

<名称>=可用于OGFC的高粘度改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高分散性高粘度改性沥青。本发明所述的可用于OGFC的高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～30万之间的苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、软化点为70～150℃的石油树脂5～30、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚乙烯蜡1～4和聚丙烯蜡1～3、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物、石油树脂、聚乙烯蜡和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112059.0

<名称>=高分散性高粘度改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高分散性高粘度改性沥青。本发明所述的高分散性高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～30万之间的苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、软化点为70～150℃的石油树脂5～30、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚丙烯蜡1～4、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物、石油树脂和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112053.3

<名称>=渗水性路面用高粘度改性沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高粘度复合改性沥青。本发明所述的渗水性路面用高粘度改性沥青组合物，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、石油树脂5～30、聚丙烯蜡1～6、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物和石油树脂，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112320.7

<名称>=改善施工性能的复合改性沥青材料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种改善施工性能的复合改性沥青材料技术领域。本发明所述的改善施工性能的复合改性沥青材料，由沥青、SBR、聚丙烯蜡和石油树脂组成，其中SBR含量为沥青重量的0.5％－10％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的1％－5％，石油树脂含量为沥青重量的5％～30％。与以往的改性方法相比，本发明可提高沥青的高温与低温性能，改善了施工性能，且存贮稳定，生产工艺简单；另外，由于加入了石油树脂，本发明的改性沥青与石料的粘附性也很强。

<REC>

<申请号>=CN200510112323.0

<名称>=一种增强施工性能的沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种增强施工性能的复合改性沥青技术领域。本发明所述的增强施工性能的沥青组合物，由沥青、EVA、聚丙烯蜡、聚乙烯蜡和石油树脂组成，其中EVA含量为沥青重量的1％－10％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的1％－5％，聚乙烯蜡含量为沥青重量的0.5％～6％，石油树脂含量为沥青重量的5％～30％。与以往的改性方法相比，本发明可提高沥青材料的高温与低温性能，增强了施工性能，且存贮稳定，生产工艺简单；由于加入了石油树脂，其与石料的粘附性也有很大提高；又由于加入了石油树脂，沥青的粘附性也有很大提高。

<REC>

<申请号>=CN200510112418.2

<名称>=降低135C粘度的路用改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种道路用复合改性沥青及其制备方法技术领域。本发明所述的降低135C粘度的路用改性沥青，由沥青、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物(SIS)、聚丙烯蜡、石油树脂、FT石蜡和硫磺组成，其中SIS含量为沥青重量的3.0－10.0％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的0.5－6.0％，FT石蜡的含量为沥青重量的0.5－5.0％，石油树脂含量为沥青重量的5～30％，硫磺含量为SIS重量的2－8％。本发明通过使用FT石蜡和与聚丙烯蜡加入到沥青的混合物中，以增加SIS与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工；另一方面，本发明还加入了石油树脂，增加了沥青与石料的粘附性。

<REC>

<申请号>=CN200510112327.9

<名称>=高粘度改性沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种透水性路面用高粘度改性沥青。本发明所述的高粘度改性沥青组合物，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)3～12、聚丙烯蜡3～6。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112345.7

<名称>=高温存储稳定的路用高粘度改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种透水性路面用高粘度改性沥青。本发明所述的高温存储稳定的路用高粘度改性沥青，其含有如下组分：沥青100、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物(SIS)3～12、聚乙烯蜡0.5～6、聚丙烯蜡1～4、硫磺0.05～1(以上均为重量份数)。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物和聚乙烯蜡及聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112330.0

<名称>=渗水性路面用高粘度改性沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高分散性高粘度改性沥青。本发明所述的渗水性路面用高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～35万之间的苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、软化点为70～150℃的石油树脂5～30、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚乙烯蜡1～4和聚丙烯蜡1～3。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物、石油树脂、聚乙烯蜡和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112331.5

<名称>=一种路用复合改性沥青材料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及道路建设用复合改性沥青材料领域。本发明所述的路用复合改性沥青材料，由沥青、SBS、聚丙烯蜡、石油树脂和硫磺组成，其中SBS含量为沥青重量的2.0－10.0％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的0.5－6％，石油树脂含量为沥青重量的5％～30％，硫磺含量为SBS重量的2－8％。本发明通过使用聚丙烯蜡加入到沥青与SBS的混合物中，以增加SBS与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并

降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工；将石油树脂加入到沥青中提高了沥青与石料的粘附性。

<REC>

<申请号>=CN200510112332.X

<名称>=一种改性沥青组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种道路用复合改性沥青及其制备方法技术领域。本发明所述的改性沥青组合物，由沥青、聚丙烯蜡、FT石蜡、石油树脂和硫磺组成，其中聚丙烯蜡含量为沥青重量的2.0－5.0％，FT石蜡的含量为沥青重量的0.5－6％，石油树脂的含量为5～20％，硫磺含量为聚丙烯蜡重量的2－8％。本发明通过使用FT石蜡和聚丙烯蜡加入到沥青的混合物中，以增加聚丙烯蜡与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工；同时加入石油树脂提高沥青与石料的粘附性。

<REC>

<申请号>=CN200510112338.7

<名称>=一种改善施工性能的沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种改善施工性能的复合改性沥青技术领域。本发明所述的改善施工性能的沥青组合物，由沥青、EVA、聚丙烯蜡和石油树脂组成，其中EVA含量为沥青重量的1－10％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的1－5％，石油树脂含量为沥青重量的5～30％。与以往的改性方法相比，本发明可提高沥青材料的高温与低温性能，改善了施工性能，且存贮稳定，生产工艺简单；又由于加入了石油树脂，其与石料的粘附性也有很大提高。

<REC>

<申请号>=CN200510112326.4

<名称>=高稳定性高粘度改性沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高粘度复合改性沥青。本发明所述的高稳定性高粘度改性沥青组合物，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、石油树脂5～30、聚丙烯蜡1～6。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物和石油树脂，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性

能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112329.8

<名称>=排水性路面用高粘度复合沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种排水性路面用高粘度复合沥青。本发明所述的排水性路面用高粘度复合沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～35万之间的苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚丙烯蜡3～6。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112342.3

<名称>=易分散的高粘度改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高粘度复合改性沥青。本发明所述的易分散的高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、石油树脂5～25、聚乙烯蜡1～6、聚丙烯蜡1～4。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物、石油树脂、聚乙烯蜡和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的排水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112344.2

<名称>=提高施工性能的改性沥青材料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种提高施工性能的改性沥青材料技术领域。本发明所述的提高施工性能的改性沥青材料，由沥青、SBR、聚乙烯蜡、聚丙烯蜡和石油树脂组成，其中SBR含量为沥青重量的0.5－10％，聚乙烯蜡含量为沥青重量的1－6％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的0.5～4％，石油树脂含量为沥青重量的5～20％。与以往的改性方法相比，本发明可提高沥青的高温与低温性能，提高了施工性能，且存贮稳定，生产工艺简单；另外，由于掺入了一定量的石油树脂，沥青与石料的粘附性也有很大提高。

<REC>

<申请号>=CN200510112324.5

<名称>=高稳定性高粘度改性沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种高分散性高粘度改性沥青。本发明所述的高稳定性高粘度改性沥青，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～35万之间的苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、软化点为70～150℃的石油树脂5～30、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚丙烯蜡1～4。本发明在沥青中掺入苯乙烯－乙烯/丁烯－苯乙烯嵌段共聚物、石油树脂和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112328.3

<名称>=一种利于施工的复合改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及道路建设用复合改性沥青材料领域。本发明所述的利于施工的复合改性沥青，由沥青、SBS、聚乙烯蜡、聚丙烯蜡石油树脂和硫磺组成，其中SBS含量为沥青重量的2.0％－10.0％，聚乙烯蜡含量为沥青重量的0.5－6％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的1％～4％，石油树脂含量为沥青重量的5％～30％，硫磺含量为SBS重量的2％－8％。本发明通过使用聚乙烯蜡和聚丙烯蜡加入到沥青与SBS的混合物中，以增加SBS与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工；加入石油树脂，增加了沥青与石料的粘附性。

<REC>

<申请号>=CN200510112340.4

<名称>=一种易于施工的复合改性沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合改性沥青材料技术领域。本发明所述的易于施工的复合改性沥青，由沥青、苯乙烯丁二烯三嵌段共聚物(SBS)、聚丙烯蜡、石油树脂、FT石蜡和硫磺组成，其中SBS含量为沥青重量的3.0－8.0％，聚丙烯蜡含量为沥青重量的3.0－6.0％，石油树脂含量为沥青重量的10％～20％，FT石蜡的含量为沥青重量的1－4％，硫磺含量为SBS重量的2－8％。本发明通过使用FT石蜡与聚丙烯蜡加入到沥青的混合物中，以增加SBS与沥青的相容性，同时也进一步提高沥青的高温性能，并降低改性沥青的135C粘度，以降低改性沥青的施工难度，有利于施工。

<REC>

<申请号>=CN200510119478.7

<名称>=含有基于羟基官能化酯的反应性稀释剂的聚酯—聚丙烯酸酯分散体

<申请（专利权）人>=拜尔材料科学股份公司

<发明（设计）人>=R·格尔茨曼;H·－D·格维斯;T·明茨迈;M·梅尔希奥斯

<申请日>=2005.11.11

<地址>=德国莱沃库森

<摘要>=本发明涉及羟基官能化水性聚酯－聚丙烯酸酯分散体的制备方法，其中以分散体的重量计，所述分散体含有含量为0－5wt％的助溶剂，所述制备方法包括第一步，在B)的存在下聚合A)制备聚合物P)，其中A)能够自由基共聚的乙烯基单体的混合物，B)一种或多种式(I)所示化合物，其中，R<SUP>1</SUP>是具有1－18个碳原子的脂肪烃基、芳脂肪烃基或芳烃基，R<SUP>2</SUP>是H或CH<SUB>3</SUB>，R<SUP>3</SUP>和R<SUP>4</SUP>是具有1－7个碳原子的相同或不同的脂肪烃基，n为1－4，第二步，将聚合物P)与C)混合，其中C)羟值为10－500mg KOH/g固体且酸值为＞0.5且≤30mg KOH/g固体的一种或多种聚酯多元醇，下一步，加入中和剂之前或之后，将所得聚合物混合物分散在水中。本发明还涉及根据本发明方法制备的水性聚酯－聚丙烯酸酯聚合物分散体，以及含有本发明水性聚酯－聚丙烯酸酯聚合物分散体的水性涂料组合物。

<REC>

<申请号>=CN200510125013.2

<名称>=用基于含内酯基团的化合物的活性稀释剂的聚酯－聚丙烯酸酯分散体

<申请（专利权）人>=拜尔材料科学股份公司

<发明（设计）人>=R·格特兹曼;H·D·格威斯;T·蒙策迈;M·梅尔希奥

<申请日>=2005.11.11

<地址>=德国莱沃库森

<摘要>=本发明涉及一种制备助溶剂含量以分散体的重

量为标准计为0至5重量％的水性聚酯－聚丙烯酸酯分散体的

方法，该方法包括在第一步中在B)存在下聚合A)来制备聚合

物P)，然后在第二步中将聚合物P)与C)混合，并在另一步骤

中将在所得的聚合物混合物在加入中和剂之前或之后分散在

水中，其中A)为能够发生自由基共聚反应的乙烯基单体的混合

物，B)为一种或多种由含有内酯基团、羟值为145至710毫克

KOH/克、酸值为≤0.5毫克KOH/克固体、平均OH官能为2.5

至5毫克KOH/克固体的化合物制得的低聚酯，C)为一种或多

种羟值为10至500毫克KOH/克固体、酸值为＞0.5至≤30毫

克KOH/克固体的聚酯多元醇。本发明还涉及依据本发明方法

制得的水性聚酯－聚丙烯酸酯聚合物分散体、以及含有本发明

的水性聚酯－聚丙烯酸酯聚合物分散体的水性涂料组合物。

<REC>

<申请号>=CN200510124508.3

<名称>=砂浆/混凝土抗裂减缩外掺剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=甘肃省建材科研设计院;

<发明（设计）人>=王洪镇;曹万智;常春隆;王尚琪

<申请日>=2005.11.30

<地址>=730020甘肃省兰州市段家滩886号

<摘要>=本发明涉及一种砂浆和混凝土抗裂减缩外掺剂，是由50－60％憎水一级粉煤灰、10－20％憎水偏高龄土、5－10％聚丙烯短切纤维、10－15％水溶性高分子胶粉、2－5％丁醇、5－10％甲酸钙、0.1－0.5％十二烷基苯磺酸钠制成。其生产方法是分别用占憎水一级粉煤灰、憎水偏高龄土量2％甲基硅醇钠溶液稀释后在混合机中喷雾加入均匀处理、烘干后；再与聚丙烯短切纤维、水溶性高分子胶粉、丁醇、甲酸钙按配比干混均匀30分钟后，制成复合型砂浆/混凝土抗裂减缩外渗剂。本发明有效缓解有害离子侵蚀，减小混凝土自收缩，增强混凝土抗裂性的高效复合添加剂，解决了目前建筑工程出现的混凝土开裂现象，增强了建筑工程使用寿命的要求，避免了混凝土工程因开裂修补、特殊方法养护混凝土重复维修所带来的不必要的经济开支，社会和经济效益十分明显。

<REC>

<申请号>=CN200510124507.9

<名称>=一种纤维增强微孔轻质混凝土的生产方法

<申请（专利权）人>=甘肃省建材科研设计院;

<发明（设计）人>=曹万智;王洪镇

<申请日>=2005.11.30

<地址>=730020甘肃省兰州市段家滩886号

<摘要>=本发明涉及一种建筑材料的生产方法。它是由快硬硫铝酸盐水泥，(或铁铝酸盐水泥)、普通硅酸盐水泥、粉煤灰混合材料作为胶凝材料，以聚丙烯短切纤维作为增强材料，以烧结陶粒、轻质矿渣、废砖渣作为轻骨料，以少量膨胀珍珠岩为功能调节材料，以松香碱或磺酸盐系列发泡剂为发泡材料，以有机胶粉为稳泡材料，通过空气压缩制泡，稳泡加气制作成直径小于1mm的均匀的封闭微孔结构轻质混凝土。本发明采用自行研发的空气压缩制泡装置，制成的纤维增强微孔轻质混凝土微孔细小均匀，致密，纤维分散好，制品柔韧性好，收缩小，吸水率低，保温隔热好，微孔破损率低，抗冻性好，生产过程易控制，容易实现产业化生产，混凝土与普通抹灰材料粘结好。其次，本发明利用废弃物，即粉煤灰、轻矿渣、炉渣、废砖渣作骨料，为废弃物的综合利用寻找了一条出路，符合国家当前倡导资源再生利用的政策。

<REC>

<申请号>=CN200510200847.5

<名称>=纳米性净水剂

<申请（专利权）人>=北京兴荣恒科技有限公司;

<发明（设计）人>=陈东兴

<申请日>=2005.12.20

<地址>=101200北京市北京市平谷区平谷区滨河工业开发区

<摘要>=本发明为一种高效的纳米性净水剂。由聚丙烯酰胺衍生物与聚合物和纳米粒子活性炭复合组成。其主要成分为：A剂，聚丙烯酰胺80～98％；可溶性壳聚糖2～20％；B剂，纳米粒子活性炭80～90％；纳米TiO<SUB>2</SUB>1～3％；聚丙烯酰胺9～17％。本发明是一种中和能力、搭桥能力、渗透能力、吸附能力强的新型水处理药剂，可使污水净化处理效果好、速度快、用量少。

<REC>

<申请号>=CN200610014582.4

<名称>=对高COD值高色度印染废水的处理方法

<申请（专利权）人>=天津市塘沽区鑫宇环保科技有限公司

<发明（设计）人>=邵德智;胡万里;张瑛瑛;郑学侣

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300451天津市塘沽区新北公路1852号

<摘要>=本技术提供一种对高COD值高色度印染废水的

处理方法，其方法包括以下步骤：①将以含70％弱酸性的染料

印染废水，用含Cl<SUB>2</SUB>的废

H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</CNIPR:S

UB>进行调节，使pH为3～5，然后进入微电解池反应系统；

②出水用NaClO进行调节，调至无

Fe<SUP>++</SUP>存在，加NaOH至pH≈6，

然后加阴离子聚丙烯酰胺使Fe(OH)<SUB>

3</SUB>聚胶、沉淀；③上层清液进入用载有纳米级

TiO<SUB>2</SUB>的活性炭催化

O<SUB>3</SUB>氧化反应系统，出水用

NaHSO<SUB>3</SUB>去除

O<SUB>3</SUB>；④然后进入生化反应系统，

即可达如下标排放指标。有益效果是该方法用载纳米

TiO<SUB>2</SUB>活性炭催化臭氧氧化，使臭

氧对该类印染废水色度(2500－5000倍)的去除率从40％提高

至100％；COD(1000－4000mg/L)从10％左右提高至60－90

％。从而，解决了高色度高COD值难降解的印染废水的处理

难题。

<REC>

<申请号>=CN200610010590.1

<名称>=一种土壤成膜剂的制备方法

<申请（专利权）人>=东北林业大学;祖元刚

<发明（设计）人>=祖元刚;杨磊;赵修华;于景华;肖长文;高敏;夏禄华;李家磊;肖鹏

<申请日>=2006.09.22

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市和兴路26号东北林业大学

<摘要>=一种土壤成膜剂的制备方法，它由聚丙烯酸水溶

液，木醋酸和水调配而成，其特征在于组分的体积份数比是：

聚丙烯酸溶液55－75份、木醋液25－45份、水0－20份。制

备的土壤成膜剂可有效提高土壤保水性能，提高地温，防止水

土流失，促进植物生长，适合盐碱土壤的地表或深层施加，最

终达到恢复地表植被、植树造林的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610010574.2

<名称>=聚丙烯编织袋拉丝专用料及制备方法

<申请（专利权）人>=大庆高新区华滨化工有限公司

<发明（设计）人>=孙贵春;田力强;张守清;宋紫军;于振文;曲顺利;郎维忠;王希权;董国治

<申请日>=2006.09.17

<地址>=163714黑龙江省大庆市高新区兴化园区2号楼206室

<摘要>=本发明的聚丙烯编织袋拉丝专用料是用下列物

质和方法制配而成：在常温下向搅拌器中投入碳酸钙、专用改

性剂、白色低聚物片和硬脂酸进行搅拌，然后由下料口将活化

好的无机填充料放出，装袋备用；将上述得到物质、聚丙烯树

脂、白色低聚物片、BC1010抗氧剂、168抗氧剂、硬脂酸钙一

起加入到混合机中搅拌，将混合好的物料由出料口放到储存料

斗中；再将上述得到的物质放到挤出机中进行融熔、混炼，由

挤出机膜板孔挤出，通过水冷槽、风干机送到切粒机中，切成

∮3×3圆柱状颗粒，即制成编织袋拉丝专用料。其优点是：该

产品具有相对强度高、加工性能好、低静电、低粉尘等优良特

性，节省人力、物力、降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200610014524.1

<名称>=一种水基涂料配方

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种水基涂料配方，它含有氟碳乳液20-90％、辅助乳液0-25％、氧化铁红8-20％、碳酸钙0-31％、聚丙烯酸钠0.1-1.4％、非硅酮胺类碳氢化合物0.1-0.3％、润湿剂0.3-0.5％、四氯间苯二甲睛0.1-0.3％、丙二醇甲醚0.01-13.5％、改性聚丙烯酸钠0.01-1.1％、AMP-950.3-0.5％，其余为食用管道水。本发明具有以下优点：超耐候性；耐学品腐蚀性；耐污染性；高装饰性；优异的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610014526.0

<名称>=钢管防腐涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种钢管防腐涂料的制备方法，氯丁橡胶、丁苯橡胶切成长3-5cm，宽1cm，厚0.5-1cm条块，将溶剂粗苯620kg投入60、80转/分转速钢质搅拌罐内搅拌，依次投入丁苯橡胶4kg、氯丁橡胶3.8kg、聚苯乙烯32.6kg、高氯化聚乙烯58kg、软化点100℃以上芳烃型石油树脂72.3kg、软化点90℃以上的石油沥青100kg，无规聚丙烯1kg，将罐密封，连续搅拌6小时，至物料完全溶解得基料，再投入轻质碳酸钙了1kg，碳黑5.3kg、氧化锌6kg、氧化铁红5kg、磷苯二甲酸二丁酯18kg，搅拌5小时，得成品。本发明具有以下优点：防腐性能优良。

<REC>

<申请号>=CN200610018299.9

<名称>=一种铁矿球团及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉科技大学

<发明（设计）人>=张一敏;陈铁军;刘涛

<申请日>=2006.01.25

<地址>=430081湖北省武汉市青山区建设一路

<摘要>=本发明涉及一种铁矿球团的制备方法。其技术方案是：在铁矿中外加2～4wt％的镁橄榄石和0.2～0.8wt％的粘结剂，加水混匀，加水混匀后的混合料中的水份含量为6～11wt％；再造球、干燥，然后在温度为900～1000℃条件下预热、预热时间为15～25min；最后在温度为1260～1320℃条件下焙烧，焙烧时间为20～40min。粘结剂是按重量百分含量将羧甲基淀粉钠20～40％、聚丙烯酰胺5～10％、聚丙烯0～5％、腐植酸钠0～5％、耐水腻子粉20～40％、高岭土3～5％、硫酸亚铁5～10％、碳酸钠5～10％进行细磨混合。本发明可提高生球的强度、热稳定性，能改善球团矿还原膨胀性能、软熔性能、还原粉化性能、还原性。

<REC>

<申请号>=CN200610016643.0

<名称>=乳酸类聚合物的用途

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=景遐斌;杨立新;赵淑珍;陈学思;边新超

<申请日>=2006.03.09

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=乳酸类聚合物，包括聚乳酸或聚丙交酯、丙交酯

与ε－己内酯和/或乙交酯的共聚物，用作香烟过滤嘴材料。它

们的分子量在5－20万范围，熔点140－170℃，在190℃和

2.16kg负荷下的熔体流动指数在5－30g/10min，用三醋酸甘油

酯室温粘接的强度为4－12MPa，以便保证聚合物材料及其纤

维具有合适的结晶度、溶解性、吸附能力和机械强度，满足纺

丝、后处理、粘合成棒和剪切制嘴的工艺要求和滤嘴的滤过和

机械物理性能要求。可制成丝束、滤棒和滤嘴，在制备工艺上

兼俱了醋酸纤维素滤材和聚丙烯纤维滤材的优点。由于它的聚

酯结构和大的比表面积，对香烟烟气中的有害物质有吸附和过

滤作用，可在中高档香烟中使用。

<REC>

<申请号>=CN200610017212.6

<名称>=一种适用于水基涂料的无机硅溶液及其制备方法

<申请（专利权）人>=东丰县科力特无机硅有限责任公司

<发明（设计）人>=欧阳德荣

<申请日>=2006.09.27

<地址>=136300吉林省东丰县南站路44号

<摘要>=本发明涉及一种适用于水基涂料的无机硅溶液

及其制备方法。其成分含有二氧化硅，高分子聚合物，合成磷

酸铝。其制备方法：在反应釜中加入二氧化硅含量为20－28％

水溶液1000kg，加温至50－60℃。加入高分子聚合物聚丙烯

酰胺0.2‰；在搅拌过程中滴加高分子聚合物丙烯酸复合助剂

25－27‰，搅拌均匀；保持50－60℃温度的情况下，滴加合成

磷酸铝水溶液2‰；继续搅拌30分钟，看其外观达到乳白半透

明，比重1.120－1.150g/cm<SUP>3</SUP>，pH

值7－8.5出釜。本发明具有一定的成膜性和稳定性能好，耐腐

蚀、抗酸碱，耐擦洗，成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610015160.9

<名称>=水泥防水涂料制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种水泥防水涂料制备方法，将水、消泡剂、氯化石蜡、防腐剂在慢速搅拌下缓慢加入到丙烯酸乳液中，搅拌均匀，制备成液料；将水泥、石英粉、重钙、水泥泵送剂先放入锥形混合机或其它粉料混合设备中混合均匀，再加入聚丙烯纤维混合均匀，制备成粉料，使用时按照液料∶粉料∶水＝1∶1∶0.15比例一起放入搅拌桶内，将其均匀混合，即可进行涂刷。本发明的优点：增加防水涂料拉伸强度，简化工序，涂层致密，防水性能优异。

<REC>

<申请号>=CN200610015096.4

<名称>=高纯超细石墨微粒子黑底涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种高纯超细石墨微粒子黑底涂料生产工艺，取超细高纯石墨微粒子350kg，去离子水604kg，木质素磺酸钠6kg，氨水40kg，上述材料按顺序加入1300L的配制罐中，用分散机在1000rpm的转速下混合分散75分钟；将铝溶胶70kg，聚丙烯酰胺7kg加入配制罐中，用分散机在1000rpm的转速下混合分散150分钟；混合分散好的物料用1000目的筛网过滤，将过滤后的物料用20L塑料桶包装，密封入库。本发明具有以下优点：提高彩色显象管的画面清晰度与鲜艳度。生产工艺简化，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200610015064.4

<名称>=建筑涂层材料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种建筑涂层材料制备方法，先将分散剂聚丙烯酸铵盐、润湿剂、羟乙基纤维素、消泡剂加入于水中，用搅拌机以500rpm转速进行搅拌分散10分钟；将纳米光催化剂Tio2－xNx粉末慢慢加入，用搅拌机在1000rpm转速下分散15分钟；加入颜料钛白粉，重质碳酸钙120g，高岭土、滑石粉，用高速搅拌机在2000rpm转速下搅拌1小时；在装有研磨分散头和研磨介质钢化玻璃球的搅拌器中以2000rpm转速将上述预混合分散的浆料进行充分粉碎和充分混合分散，直至浆料颗粒U时，即得。本发明的优点：有效降解周围空气中的污染物质，对室内的甲醛苯酚等有机有害小分子进行降解。

<REC>

<申请号>=CN200610023336.5

<名称>=城市生活垃圾焚烧飞灰的用途

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=何品晶;张后虎;邵立明;章骅

<申请日>=2006.01.16

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明涉及城市生活垃圾焚烧飞灰的新用途。飞

灰通过表面活性剂的干法改性活化处理，作为高分子材料的填

料。先将飞灰粉碎到500目~1200目，烘干，然后量取飞灰粉

体∶表面活性剂＝100∶1－5％的重量百分比，再将飞灰粉体

置于球磨机，并注入表面活性剂；在高转速下搅拌5－30分钟，

分离磨珠后，将改性飞灰粉体密封保存。选用10－15％改性飞

灰与聚丙烯基料混合，注塑成型。经检测，改性飞灰填充的聚

丙烯制品的力学性能符合国家标准的各项指标；应用EPA

TCLP浸出毒性试验对飞灰聚丙烯制品进行重金属浸出检测，

结果显示重金属的浸出浓度低于标准限值。本发明的飞灰来源

广、零成本，活化处理无二次污染，所制橡塑制品附加值高，

安全，具有良好的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200610020942.1

<名称>=高耐热性PP－R管专用树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=张云;邹敏

<申请日>=2006.04.30

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=本发明涉及一种以无规共聚聚丙烯(PP－R)为基

体材料，通过与层状云母、改性的纳米晶须以及无机纳米粒子

的复合来提高PP－R管专用树脂的耐热性能，同时提高树脂的

断裂伸长率、抗弯强度等力学性能的制备方法，其特点是通过

层状云母二维薄片状结构的插层复合，纳米晶须材料在基体中

形成空间的网络结构，零维纳米颗粒在基体中的纳米尺度的分

散性，以及层状云母具有的较强隔热性能的联合作用，大大改

善了PP－R树脂的热学性能和力学性能。

<REC>

<申请号>=CN200610020943.6

<名称>=纳米晶须改性PP－R管用树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=张云;邹敏

<申请日>=2006.04.30

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=本发明涉及一种以无规共聚聚丙烯(PP－R)为基

体材料，通过与改性的纳米晶须复合来提高PP－R管用树脂的

耐热性能，同时提高树脂的断裂伸长率、抗弯强度的制备方法，

其特点是将长度为2～100μm、直径为10～400nm的纳米晶

须，经偶联剂改性后，与普通PP－R树脂复合，纳米晶须在基

体中有较好的分散性，而且在基体中形成空间的网络结构，从

而大大改善了PP－R树脂的热学性能和力学性能；加入的无机

抗老化剂不仅可以使树脂具有较好的抗老化性能，同时具有抑

菌、抗菌性。

<REC>

<申请号>=CN200610021910.3

<名称>=用于射频同轴电缆的可发泡绝缘材料

<申请（专利权）人>=成都普天电缆股份有限公司

<发明（设计）人>=代康

<申请日>=2006.09.21

<地址>=610042四川省成都市高新区紫荆西路2号

<摘要>=用于射频同轴电缆的可发泡绝缘材料，以200℃

时的熔体强度为0.08～0.35N高熔体强度聚丙烯树脂为基础材

料，与包括在发泡绝缘材料中可以使用的成核剂、抗氧剂、抗

铜剂在内的添加成分共同组成。该种材料制成的泡沫聚丙烯绝

缘皱纹或光滑铜管外导体射频同轴电缆，泡沫泡孔封闭、细密，

发泡度可达85％以上，并具有额定传输功率大、泡沫绝缘层的

机械物理性能优异以及容易保持发泡挤塑工艺的稳定等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610033534.X

<名称>=聚丙烯塑料涂装专用树脂、涂料及它们的制备方法

<申请（专利权）人>=汕头市长崎制漆有限公司

<发明（设计）人>=陈汉佳;司雪峰

<申请日>=2006.02.13

<地址>=515041广东省汕头市岐山镇陇头工业区

<摘要>=本发明提供一种聚丙烯塑料涂装专用树脂，用这

种树脂配制的聚丙烯塑料涂装专用涂料，以及提供该树脂、涂

料的制备方法。这种聚丙烯塑料涂装专用树脂是下列原料的共

聚物及均聚物的混合物：甲基丙烯酸酯类单体；丙烯酸酯类单

体；乙烯基单体；氯化聚烯烃；功能性单体。这种聚丙烯塑料

涂装专用涂料由下列原料制成：上述聚丙烯塑料涂装专用树

脂；颜料；填料；助剂；溶剂；固化剂。该涂料可直接用于各

种聚丙烯塑料制品表面的涂装，施工方便，成本低；有效减少

环境污染；形成的涂层附着力、耐水性、耐溶剂性、耐候性好，

硬度较高，光泽度、丰满度好，对聚丙烯塑料制品表面起到良

好的装饰和保护作用；涂料的成膜物质均无毒；涂料性能稳定，

可长时间贮存。

<REC>

<申请号>=CN200610034700.8

<名称>=环境友好耐沾污耐候型热反射隔热涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=广东华润涂料有限公司;华南理工大学

<发明（设计）人>=唐军;涂伟萍;胡剑青;欧阳振图;章昌华

<申请日>=2006.03.31

<地址>=528306广东省佛山市顺德高新技术开发区科技产业园

<摘要>=本发明公开了环境友好耐沾污耐候型热反射隔

热涂料及其制备方法，以质量份数计，该涂料构成包括：30～

43份硅丙乳液、1～3份含氟助剂、12～20份钛白粉、2～5份

球形闭孔珍珠岩、2～8份硅灰粉、2～12份滑石粉、1～4份空

心玻璃微球、4～12份羟乙基纤维素、0.2～0.5份消泡剂0.2～

0.8份聚丙烯酸盐等。本发明还公开了上述涂料的制备方法。

制备的涂料具有较高的耐候性，可延长涂层使用寿命；具有优

良的耐沾污性能，可维持涂层有长久的热反射性能；能有效反

射太阳光，可降低建筑物表面温度可以降低10～20℃。所制备

的涂料属于环境友好产品，既节约资源又有利于环境保护，可

用于外墙、建筑屋顶等外部设备涂装。

<REC>

<申请号>=CN200610028185.2

<名称>=一种通用耐高温聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海应用技术学院

<发明（设计）人>=白欣晔;姚国英;姜爱英;韩蓉

<申请日>=2006.06.27

<地址>=200235上海市徐汇区漕宝路120号

<摘要>=本发明公开了一种通用耐高温的聚丙烯，其组分

是：67.9～85重量份数的共聚聚丙烯；2～10重量份数的碳酸

钙；30～40重量份数的滑石粉；0.1～1重量份数的抗氧剂1010。

本发明还公开了上述通用耐高温聚丙烯的制备方法。本发明采

用优化的滑石粉/碳酸钙体系对聚丙烯进行改性使其具有适中

的力学性能和较高的热变形温度，按GB/T1634.1－2004塑料

负荷变形温度的测定，ZWK－3型号的微机控制热变形维卡软

化试验机，通过无机填料协同作用使纯聚丙烯J440在力学性

能基本保持的同时，热变形温度在测试条件

18.5N/mm<SUP>2</SUP>条件下，由原来的54.3

℃提高至90.1℃，提高约35℃。本发明可应用于焦化行业的洗

苯工艺等。

<REC>

<申请号>=CN200610031023.4

<名称>=一种相变蓄热材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海海事大学

<发明（设计）人>=章学来;葛轶群;刘剑宁

<申请日>=2006.09.11

<地址>=200135上海市浦东新区浦东大道1550号

<摘要>=本发明公开了一种相变蓄热材料的组分及其制

备方法。本发明由主料结晶乙酸钠，添加剂硼砂和聚丙烯酰胺

组成，其制备工艺为将上述各组分研磨混合均匀，加热熔化后

灌入容器中进行封装，或者先将结晶乙酸钠熔化后，再加入硼

砂，搅拌均匀，然后加入聚丙烯酰胺，并搅拌均匀，最后灌入

容器中进行封装。本发明提出的相变蓄热材料具有蓄热量大，

过冷度小，相变温度适宜，长期使用后无相分离现象等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610033878.0

<名称>=一种水泥混凝土的水下灌浆材料

<申请（专利权）人>=马国林;

<发明（设计）人>=马国林

<申请日>=2006.02.24

<地址>=510335广东省广州市海珠区新滘镇琶州村蟠龙大街

<摘要>=一种水泥混凝土的水下灌浆材料，是在由水泥、砂、石、粉煤灰和水配制的工程混凝土浆材中加入占浆材总重量0.33‰～1‰的聚丙烯酰胺混配而成。本发明所配制的水下不分散水泥混凝土灌浆材料，遇水不离析，水泥不流失，可直接进行水下浇灌施工，该材料可达到C30的强度等级。

<REC>

<申请号>=CN200610038456.2

<名称>=低浓度聚丙烯酰胺溶液的制备方法

<申请（专利权）人>=扬州大学

<发明（设计）人>=许文林;王雅琼

<申请日>=2006.02.20

<地址>=225009江苏省扬州市大学南路88号

<摘要>=本发明公开了一种低浓度聚丙烯酰胺溶液的制

备方法，是以浓度为6％～12％的工业级丙烯酰胺单体溶液为

原料，过硫酸钾为引发剂，乙二胺四乙酸二钠为络合剂，异丙

醇为分子量调节剂，乙二胺、醋酸、水杨酸钠、A试剂为反应

助剂，加入设有搅拌器、回流冷凝器和温度计的聚合设备中，

调节pH值为7～8，在35℃～85℃的条件下聚合反应2～6小

时后，制得聚丙烯酰胺溶液。本发明工艺简单，工序少，流程

短，节约能源，经济可行，制得的聚丙烯酰胺溶液可以直接在

原聚合设备内继续加水稀释后，进Mannich阳离子化改性制备

阳离子聚丙烯酰胺，也可以直接用作高分子乳化剂、粘合剂等，

有很好的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200610039142.4

<名称>=降低碳酸钙颗粒填充聚丙烯复合材料加工温度的方法

<申请（专利权）人>=南京师范大学

<发明（设计）人>=章竣;沈健;李利;周宁琳;魏少华;卢珊;马振毛

<申请日>=2006.03.28

<地址>=210097江苏省南京市宁海路122号

<摘要>=碳酸钙颗粒填充聚合物复合材料降低加工温度的方法，步骤是：将两种不同粒径的碳酸钙按照特定的粒径和质量配比进行混合；将上述混合物以20％－50％的质量比例填充聚丙烯；特定的粒径是：碳酸钙A：200目至600目；B：800目至2500目；其中两种粒径碳酸钙填料的质量之比为30∶70至70∶30；所述的碳酸钙填料和聚丙烯的质量之比为20∶80至50∶50。优化方案中两种不同粒径的碳酸钙填料均经过2％硬脂酸表面处理。本发明可以明显降低聚丙烯的加工温度(30℃以上)，保证复合材料色泽无泛黄变色，使复合材料的机械性能提高20％以上，并可实现减少能耗，降低成本的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610040163.8

<名称>=一种纳米聚丙烯改性剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京淳达科技发展有限公司

<发明（设计）人>=彭令才

<申请日>=2006.05.10

<地址>=211300江苏省南京市高淳县高淳经济开发区阳江工业园恒盛路007号

<摘要>=本发明涉及一种纳米聚丙烯改性剂及其制备方

法，包括40－50％的纳米全硫化粉末橡胶、10－15％的抗氧剂

168、10－15％的抗氧剂1010、3－5％的分散剂、3－5％的抗

静电剂477、3－5％偶联剂、硬脂酸钙3－5％。其制备方法包

括如下步骤：1)利用搅拌机将本发明各组份预混粗放分散；2)

利用球磨机对各组分再细化分散；3)利用造粒机挤出造粒并使

各组分进一步强化分散。本发明通过将多种具有改性作用的原

材料进行混配，很好地解决了纳米弹性粒子的分散问题，使本

发明同时具有增强、增韧、耐热、抗拉伸、抗弯曲、抗氧化、

抗静电、防紫外线、爽滑、易开口等十余项改性功能，成为一

种多功能复合型产品。

<REC>

<申请号>=CN200610035564.4

<名称>=一种硅丙水性外墙乳胶漆

<申请（专利权）人>=谭苏平

<发明（设计）人>=谭苏平

<申请日>=2006.05.18

<地址>=529000广东省顺德市均安镇盈萃庭9座603

<摘要>=本发明公开了一种硅丙水性外墙乳胶漆，其特征在于该乳胶漆主要包含有下述重量比的物料：软水15～20％、羧基改性淀粉0.15～0.25％、有机胺0.2～0.3％、乙二醇1～1.5％、钛白粉20～25％、聚丙烯酸硅脂30～40％、有机硅3～5％、煅烧高岭土4～8％、云母粉8～10％、重钙5～6％；本发明的乳胶漆具有耐水、耐碱、耐洗擦、耐污染等性能，在同等条件下其可完全清洗。

<REC>

<申请号>=CN200610035580.3

<名称>=一种聚丙烯基木塑复合材料的制造配方

<申请（专利权）人>=广东工业大学

<发明（设计）人>=陈福林;岑兰;雷彩红;陈广汉

<申请日>=2006.05.23

<地址>=510090广东省广州市东风东路729号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯基木塑复合材料的制

造配方，所述的聚丙烯基木塑复合材料由下列原料按质量份数

混合而成：聚丙烯/木粉的用量为100/25～100/170质量份；纳

米刚性增强剂的用量为1～40质量份；氯化聚乙烯的用量为

0～10质量份；抗氧剂的用量为1.0～3.0质量份；聚乙烯蜡的

用量为0.5～3.0质量份；硬脂酸的用量为0.5～3.0质量份；分

散剂用量为木粉和纳米刚性增强剂的2.0％～10％；与偶联剂

处理木粉的方法相比，所制得的聚丙烯基木塑复合材料具有加

工性能、综合物理机械性能和制品的外观优良、木粉填充量大

而且容易分散均匀、性价比优势明显。

<REC>

<申请号>=CN200610046294.7

<名称>=一种自动破解再运移颗粒凝胶调剖堵水剂

<申请（专利权）人>=盘锦市庆联油田工程技术服务有限公司

<发明（设计）人>=霍春光;徐进;杨辉

<申请日>=2006.04.08

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区邮政局营业大厅91号信箱

<摘要>=本发明涉及一种自动破解再运移颗粒凝胶调剖堵水剂，属油田注水井调剖堵水剂。随着油田进入中后期阶段，有效控制含水上升而实施的化学调剖堵水，已进入到大剂量深部调剖堵水阶段，现有技术中使用的铬冻胶/复合离子聚合物/树脂凝胶深部调剖堵水剂，虽然比普通聚丙烯酰胺类、丙烯酰胺单体类凝胶性能优越，但凝胶再运移性及高变形性以及延迟交联性较低均不能满足需要，为此本发明采用了由高分子抗盐、抗温聚丙烯胺溶液浓度0.05～0.4％，絮凝剂加量0.02～0.2％，改性聚酯树脂交联剂，加入量在0.2～0.8％，纤维素醚分散剂加入量为0.01～0.1％，配制溶液在反应温度60－90℃，pH值为7.2～8.0情况下制成的胶，具有再运移性、膨胀性、高粘弹性、延迟交联性、强度可调性，使用时在注入井内5－7天可成凝胶，30天后凝胶破碎，并再次运移到地层深部，从而达到封堵地层的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610043754.0

<名称>=片状陶瓷坯体的胶态成型方法

<申请（专利权）人>=王文华

<发明（设计）人>=王文华

<申请日>=2006.04.28

<地址>=255200山东省淄博市博山区白塔镇政府徐文利转

<摘要>=本发明片状陶瓷坯体的胶态成型方法，由陶瓷粉

体原料、去离子水、内烯酰胺——亚甲基双丙烯酰胺体系形成

胶态的材料和分散剂、调节剂进行配料，球磨后，将球磨料浆

排气，再加入引发剂和催化剂调节制得成型料浆，将成型料浆

注入模具中胶化成型，脱模后经烘干得成型产品，其特征在于

球磨配料组成为：丙烯酰胺——亚甲基双丙烯酰胺体系材料为

陶瓷原料重量的1－8％，聚丙烯酸铵分散剂为陶瓷原料重量的

0.1－0.4％，加入去离子水，调节料浆pH值。科学合理，方便

实施，产品率高，尤其能够成型片状、薄片状的陶瓷产品，经

后续加工后，可得到表面光洁度高、厚度均匀、尺寸准确、成

本低廉、各项性能指标达到质量要求的片状陶瓷成品。

<REC>

<申请号>=CN200610042327.0

<名称>=油井冲砂堵漏剂及堵漏方法

<申请（专利权）人>=东营盛世石油科技有限责任公司

<发明（设计）人>=盖海防;盖天雕

<申请日>=2006.01.26

<地址>=257000山东省东营市北一路鑫都五金建材市场甲406

<摘要>=一种油井冲砂堵漏剂，由A剂聚合物和B剂交联剂复配而成；第一种配方为：A剂+B剂＝瓜胶粉或羟丙基瓜尔胶或香豆胶粉或田菁粉或羟丙基一羟甲基田菁粉或羟丙荃菁粉∶防膨剂∶乳化剂∶工业油+有机硼∶生物酶＝10～70％∶0～10％∶0.5～10％∶20～60％+30～70％∶10～60％；第二种配方为：A剂+B剂＝胶乳聚丙烯酰胺+有机硼＝30～90％+70～10％；胶乳聚丙烯酰胺为阴离子型或阳离子型或非离子型，分了量均在300－2000万之间；现场油井冲砂堵漏，施工简便，可操作性好，堵漏成功率高、效率高。

<REC>

<申请号>=CN200610043145.5

<名称>=凹凸棒/聚丙烯酰胺纳米复合絮凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=兰州大学

<发明（设计）人>=李彦锋;杨艳

<申请日>=2006.06.29

<地址>=730000甘肃省兰州市天水路298号

<摘要>=本发明提供了一种凹凸棒/聚丙烯酰胺纳米复合

絮凝剂及其制备方法；该絮凝剂是在聚丙烯酰胺的制备过程中

加入由偶联剂功能化的纳米凹凸棒，并以复合引发剂引发自由

基水溶液发生聚合反应即得。本发明该絮凝剂具有分子量适

中、絮凝速度快、抗老化降解性能好以及单体残留少等特点；

本发明制备絮凝剂的原料凹凸棒储量丰富、价格低廉，成本低，

工艺简单，便于操作。

<REC>

<申请号>=CN200610049733.X

<名称>=加热电缆用的绝缘导热材料及其应用

<申请（专利权）人>=浙江工业大学

<发明（设计）人>=乔梁;郑精武;姜力强;盛嘉伟

<申请日>=2006.03.07

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区

<摘要>=本发明涉及加热电缆用的绝缘导热材料，所述的

绝缘导热材料主要含有质量比为1∶1～9的陶瓷材料和高分子

聚合物材料，所述的陶瓷材料为下列之一：氮化铝；氮化硼；

所述的高分子聚合物材料为下列之一：聚丙烯；聚苯乙烯；聚

苯硫醚；聚氯乙烯；聚乙烯；聚偏二氟乙烯；聚全氟乙丙烯。

所述的绝缘导热材料还包含有润滑剂、抗氧化剂、碳素材料，

含量分别是陶瓷材料和高分子聚合物材料质量总和的0.1－

2wt％、0.1－2wt％、5－20wt％。本发明还包括加热电缆用的

绝缘导热材料在制备加热电缆用最外保护层、最外绝缘导热层

中的应用。本发明提供了一种加工性能优异、热导率高的加热

电缆用的绝缘导热材料。

<REC>

<申请号>=CN200610050686.0

<名称>=一种环保无卤阻燃聚丙烯材料

<申请（专利权）人>=宁波福天工程塑料有限公司;浙江大学

<发明（设计）人>=陈奇力;魏文侠;吴煜;方征平;马海云;佟立芳

<申请日>=2006.05.11

<地址>=315315浙江省慈溪市观海卫镇

<摘要>=本发明公开了一种环保无卤阻燃聚丙烯材料。它

是由下列按质量百分数组成：聚丙烯粒料60～75％，磷氮复配

膨胀型阻燃剂24～39％，抗氧剂0.1～0.5％，抗滴落剂0.1～

0.5％，润滑剂0.1～0.5％。本发明的阻燃聚丙烯材料克服了传

统卤系阻燃剂阻燃聚丙烯材料对环境的污染和对人体的危害，

且发烟量小，无毒绿色环保。且本发明的无卤阻燃聚丙烯材料

既能保证优异的阻燃性能又能保持优良的机械性能。

<REC>

<申请号>=CN200610047143.3

<名称>=双面自粘橡胶改性沥青PP胎防水卷材

<申请（专利权）人>=沈阳市奥佳新型防水材料有限公司

<发明（设计）人>=梁本树;吴胜利;李彦利

<申请日>=2006.07.07

<地址>=110142辽宁省沈阳市于洪区大青乡得胜村

<摘要>=一种特别适于地下室和厨卫间防水施工用的双

面自粘橡胶改性沥青PP胎防水卷材，包括胎基层和自粘料层

及其上、下隔离层，其技术要点是：所述胎基层采用聚丙烯编

织物构成，在聚丙烯编织物构成的胎基层的上、下两面均匀涂

覆有亲水性自粘橡胶改性沥青混合料层。有效地克服了现有技

术中存在的容易空鼓或剥离、防水效果差的问题，它结构分布

合理，既保持有胎自粘卷材尺寸稳定性好，强度高的优点，又

具有无胎自粘卷材柔韧性好、容易弯曲，便于施工，防水严密

的优点，并且施工时不污染环境，不产生空鼓、剥离现象，显

著提高防窜水，防渗漏的性能，维修方便，明显降低维护成本。

<REC>

<申请号>=CN200610047673.8

<名称>=一种用于预制声屏障的混杂纤维粉煤灰自密实混凝土

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=丁一宁;刘思国;刘岳鑫;陈剑;于洪涛

<申请日>=2006.09.04

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明属于土木工程中的混凝土技术领域，涉及

自密实混凝土、纤维混凝土和粉煤灰混凝土，特别涉及到对具

有优良工作性能和抗收缩开裂性能的混杂纤维粉煤灰自密实

混凝土的配置与应用。其特征是用粉煤灰部分取代水泥，用高

耐碱玻璃纤维和改性聚丙烯纤维作为混凝土增强材料，用适量

的高效减水剂改善拌和物工作度，配制出一种具有优良工作性

能和抗收缩开裂性能的混杂纤维粉煤灰自密实混凝土。使用混

杂纤维粉煤灰自密实混凝土制备声屏障生产流程简单，无需复

杂的设备。本发明的效果和益处是与传统混凝土、金属板和塑

料有机玻璃等隔、吸声屏障材料相比，具有显著的技术优势、

良好的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200610047672.3

<名称>=一种用于预制声屏障的混杂纤维自密实混凝土

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=丁一宁;刘思国;于洪涛;刘岳鑫;陈剑

<申请日>=2006.09.04

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明属于土木工程中的混凝土技术领域，涉及

纤维混凝土和自密实混凝土，特别涉及到对具有优良工作性能

和抗收缩开裂性能的混杂纤维自密实混凝土的配置与应用。其

特征是用高耐碱玻璃纤维和改性聚丙烯纤维作为混凝土增强

材料，用适量的高效减水剂改善拌和物工作度，配制出一种具

有优良工作性能和抗收缩开裂性能，可有效抵抗风荷载和温度

应力的混杂纤维自密实混凝土。使用混杂纤维自密实混凝土制

备声屏障生产流程简单，无需复杂的设备。本发明的效果和益

处是与传统混凝土类、金属板类和塑料有机玻璃类等隔、吸声

屏障材料相比，具有显著的技术优势和良好的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200610055189.X

<名称>=硫酸铝、熟石灰等复合絮凝剂的制备方法

<申请（专利权）人>=南平市绿叶环保科技开发有限公司

<发明（设计）人>=陈扬明

<申请日>=2006.02.23

<地址>=353000福建省南平市延平区府前路7号2F

<摘要>=本发明公开了一种硫酸铝、熟石灰等复合絮凝剂

的制备方法，属环保中的水质污染的处理。本发明的配方：硫

酸铝，熟石灰，聚丙烯酰胺阳离子和阴离子；氧化钒。在高色

度污水的状态下可添加活性炭。工艺过程为将硫酸铝与熟石灰

均匀混合；将聚丙烯酰胺阳离子与阴离子混合均匀后再加入氧

化钒催化剂混合均匀；将硫酸铝与熟石灰的混合物与聚丙烯酰

胺和氧化钒混合物再混合均匀，即为本发明的絮凝剂。当污水

为高色度时，在聚丙烯酰胺阳离子与阴离子混合物中可再加入

活性炭，混合均匀作为进一步除色之用。本絮凝剂能够将各种

类型的污浊物质进行一次性沉降分离。经测试结果，本产品处

理的污水化学CODcr和生化

BOD<SUB>5</SUB>可去除60％以上，悬浮物

和色度可去除90％以上。

<REC>

<申请号>=CN200610058410.7

<名称>=用过氧化物和自由基活性助剂进行流变学改性的热塑性弹性体组合物

<申请（专利权）人>=陶氏环球技术公司

<发明（设计）人>=K·L·瓦尔顿

<申请日>=2001.09.21

<地址>=美国密歇根州

<摘要>=流变学改性的热塑性弹性体组合物，包含一种乙

烯/α－烯烃聚合物和一种高熔点聚合物例如聚丙烯或丙烯/

α－烯烃共聚物的一种熔体共混物，其中，流变学改性是由过

氧化物与自由基活性助剂的组合诱发的。所得到的组合物有弹

性体相、非弹性体相和某些优于只用过氧化物进行流变学改性

的类似组合物的物理性能。该组合物可以用来制作各种各样的

制品，例如，通过压延和热成形程序制作汽车仪表板外皮。

<REC>

<申请号>=CN200610052292.9

<名称>=2,2’－二氨基－4,4’－联噻唑过渡金属螯合物及其超分子磁性材料与制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=孙维林;林维红;阳俊;沈之荃

<申请日>=2006.07.04

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明涉及2，2’－二氨基－4，4’－联噻唑过

渡金属螯合物及其超分子磁性材料与制备方法，采用自组装方

法制备，先将2，2’－二氨基－4，4’－联噻唑与过渡金属制

备成相应的螯合物，然后，将相应的螯合物与聚丙烯酸通过静

电相互作用构筑成为超分子磁性材料。本发明的联噻唑过渡金

属螯合物超分子磁性材料制备方法新颖、方便，制得的磁性材

料磁性能稳定，磁饱和强度高，磁滞损耗小，且质轻，易加工，

是一类具有很好的潜在应用前景的有机软铁磁性材料。

<REC>

<申请号>=CN200610052291.4

<名称>=联噻唑类超分子及其螯合物磁性材料与制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=孙维林;林维红;阳俊;沈之荃

<申请日>=2006.07.04

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明涉及联噻唑类超分子及其过渡金属镍或

铜螯合物磁性材料与制备方法。发明的磁性材料是2，2’－二

氨基－4，4’－联噻唑和聚丙烯酸通过静电相互作用构筑成的

超分子，然后，与过渡金属镍或铜制备成相应的超分子螯合物

磁性材料。发明材料制备方法简单，且磁性能稳定，磁饱和强

度高，磁滞损耗小，是一类具有很好的潜在应用前景的有机软

铁磁性材料。

<REC>

<申请号>=CN200610051995.X

<名称>=一种循环吸收氯化氢副产制备高纯盐酸的工艺

<申请（专利权）人>=浙江工业大学

<发明（设计）人>=苏为科;李振华

<申请日>=2006.06.15

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区

<摘要>=本发明涉及一种循环吸收氯化氢副产制备高纯

盐酸的工艺，先将含有机杂质的氯化氢气体通过－10～－40℃

冷凝器并经气液分离器；再将从气液分离器出来的含少量有机

杂质的气体经颗粒活性炭吸附；吸附后的气体通入一级和二级

石墨降膜吸收塔，用纯水吸收，得到所述的高纯盐酸，未经吸

收的氯化氢再经冷水吸收后与石墨聚丙烯降膜吸收塔中的稀

酸一起进入冷却槽，并用循环泵输入到一级降膜吸收塔入口，

进行循环吸收。本发明特别适用于有机杂质含量较多的氯化氢

气体，取代苯类、卤代烃类等有机物的去除率可达到99％，由

于是循环吸收工艺，最后无尾气排放至大气，绿色清洁，生产

安全，操作方便可控，且有机溶剂能得到有效回收，工业化应

用前景良好。

<REC>

<申请号>=CN200610070585.X

<名称>=一种单分子磷氮类膨胀型阻燃剂的制备方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=杨延钊;罗长宏

<申请日>=2006.12.06

<地址>=250100山东省济南市历下区山大南路27号

<摘要>=一种单分子磷氮类膨胀型阻燃剂的制备方法，多

元醇和磷酸反应制得中间体，然后与有机溶剂中的三聚氰胺反

应得到阻燃剂。本发明的方法制备简单，有效地降低了生产成

本，产品膨胀度和剩炭量高、分子量大、添加量少，与聚乙烯、

聚丙烯等高分子材料相容性好，得到的高分子材料无卤低毒，

阻燃性能好。

<REC>

<申请号>=CN200610070280.9

<名称>=连续长玻璃纤维增强聚丙烯树脂粒料的制备方法

<申请（专利权）人>=泰安赛钢复合材料有限公司

<发明（设计）人>=方鲲;牛宝德;邹仁贵;刘俊;朱云;梁兴凯

<申请日>=2006.11.24

<地址>=271000山东省泰安市经济开发区泰山复合材料工业园

<摘要>=本发明提供了一种连续长玻璃纤维增强聚丙烯

树脂粒料(LGFPP)的制备方法。具体方法如下：将20～80重量

份含有玻璃纤维的复合混纱与5～60重量份的热塑性聚丙烯树

脂及1～15重量份的加工助剂混合，加热熔融共混，再由挤出

机挤出造粒。其中，含有玻璃纤维的复合混纱由改性聚丙烯纤

维与玻璃纤维原丝按重量比1∶99～50∶50混配加热至熔融制

得。采用本发明提供的方法可制备连续长玻璃纤维增强热塑性

聚丙烯树脂(LGFPP)粒料，不但容易控制单根丝玻璃纤维在塑

料基质中的含量、浸润与分散，并最终使玻璃纤维增强树脂基

复合材料的性能可控，达到最佳效果。

<REC>

<申请号>=CN200610080874.8

<名称>=超分子插层2－苯基苯并咪唑－5－磺酸及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=李殿卿;段雪;脱振军;林彦军

<申请日>=2006.05.19

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明提供了一种超分子插层2－苯基苯并咪唑

－5－磺酸及其制备方法与用途。本发明利用水滑石具有可插

层组装的特点，在水滑石层间插入2－苯基苯并咪唑－5－磺酸

(2－Phenylbenzimidazole－5－Sulfonic Acid，简写PSA)的阴离

子(酸根)，制备层间客体为PSA阴离子

(C<SUB>13</SUB>H<SUB>10</CNIPR

:SUB>N<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CN

IPR:SUB>S)－的超分子插层结构材料。该超分子插层结构材料的

化学组成式为[M<SUP>2+</SUP><SUB>1－

x

</SUB>M<SUP>3+</SUP><CNIPR:SU

B>x</SUB> (OH)<SUB>

2</SUB>](C<SUB>13</SUB>H<CNIPR:

SUB>10</SUB>N<SUB>2</SUB>O<C

NIPR:SUB>3</SUB>S)－

<SUB>x</SUB>·mH<SUB>2</CNIPR:

SUB>O，对230－340nm波段紫外光的吸收率大于80％。该超

分子插层结构材料的紫外光吸收范围及吸收能力与插层客体

PSA相比有显著的提高，并且其层间物种的明显分解温度在

520℃左右，与插层客体PSA相比热稳定性也有所提高。该超

分子插层结构材料可作为紫外光吸收剂用作如聚丙烯、聚碳酸

酯、丙烯氰－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)以及聚氨酯等易光

氧降解树脂的耐光老化添加剂。

<REC>

<申请号>=CN200610079351.1

<名称>=一种特别用于平台地板的板材及所述板材的制备方法

<申请（专利权）人>=I.C.R.S.工业陶瓷加固方案有限公司

<发明（设计）人>=G·玖利亚尼

<申请日>=2006.03.25

<地址>=意大利米兰

<摘要>=一种包括主要由其成分中具有水泥(11)、骨料材

料(12)和水(13)的混凝土(10)组成的承载层(2)的板材(1)，所述骨

料材料(12)部分地由尺寸在0.01mm至2.6mm的抗碱玻璃粗粒

(14)组成，混凝土(10)包括由由抗碱玻璃纤维(15b)和聚丙烯纤

维(15a)制成的高强度纤维(15)构成的微小强化物，板材(1)还包

括用抗碱玻璃做的格栅(3)。一种用于制造板材(1)的方法，包括

用于浇注混凝土(10)的一部分到模壳(7)内的第一步骤(20a)，然

后嵌入格栅(3)，后面是用于振动模壳(7)的步骤(22)，接着浇注

混凝土(10)的其余部分至模壳(7)内。

<REC>

<申请号>=CN200610085561.1

<名称>=一种聚合物基阻燃复合材料

<申请（专利权）人>=南京理工大学

<发明（设计）人>=应宗荣;王志高;欧阳钊;蔡熠;彭永才

<申请日>=2006.06.23

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本发明公开了一种聚合物基阻燃复合材料。本发

明聚合物基阻燃复合材料包括聚合物和可膨胀石墨，其中可膨

胀石墨是在280℃膨化温度时膨胀容积在200mL/g以上的低温

可膨胀石墨，聚合物为熔点低于200℃的聚合物。聚合物可以

为聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及苯乙烯共聚物。可膨胀石墨的

质量分数为10％～35％。本发明聚合物基阻燃复合材料具有优

异的阻燃性能，同时成本低，易于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200610089395.2

<名称>=生产超高分子量聚丙烯酰胺用的引发促聚剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=张金保

<发明（设计）人>=张金保;陈申

<申请日>=2006.06.23

<地址>=102601北京市大兴区庞各庄镇定福庄工业区兴福化研所

<摘要>=生产超高分子量聚丙烯酰胺用的引发促聚剂及

其制备方法，属于化工产品领域，由引发剂四乙基氢氧化铵、

三甲胺基丁烯腈或β－二甲胺基丙腈，催化剂四丁基溴化铵、

或四甲基乙二胺，非离子型表面活性剂，增稠剂，非离子型分

散剂和水复配而成；有益之处为：引发促聚剂的制备工艺简单，

宜于间歇式大批量生产；专用于生产分子量为3500万以上的

超高分子量的聚丙烯酰胺，不仅能快速引发，提高聚合反应速

度，而且聚合生产工艺简单，无需高温，收率高，无副产物和

三废产生，生产出的超高分子量的聚丙烯酰胺用于三次采石油

注入深层4000米以上地下，水溶性好，抗高温、抗盐性能好、

驱油效果好，能提高原油采收率，降低采油成本，减少环境污

染。

<REC>

<申请号>=CN200610088373.4

<名称>=纳米级颜料防水型中性笔墨水及其制造方法

<申请（专利权）人>=苏州三威纳米科技有限公司

<发明（设计）人>=詹忆源

<申请日>=2006.07.14

<地址>=215021江苏省苏州市吴中区南湖路18号

<摘要>=本发明提供了一种纳米级颜料防水型中性笔墨水及制造方法，其组分具有如下的重量百分比：纳米级原液40％，增稠剂40～50％，稀释剂10～20％；颜料平均粒径为100～200纳米。其制法为：先将纳米级原液加入调配锅中，然后在搅拌状态下加入稀释剂，继续搅拌30～90分钟，再加入增稠剂，继续搅拌1～3小时，停止搅拌，出料。本发明的墨水色泽鲜艳、质量稳定、出墨均匀、书写流畅、耐劳度高，长期存放不会出现分层、分离、沉淀等变质现象，并且耐晒、防水性特强，无毒性、生产与使用安全环保性优越，可广泛适用于金属滚珠笔头、聚丙烯笔管及塑制笔头联接器等。

<REC>

<申请号>=CN200610093389.4

<名称>=生活污水一体化高效处理装置

<申请（专利权）人>=刘端华

<发明（设计）人>=刘端华

<申请日>=2006.06.20

<地址>=418000湖南省怀化市邮政局投递业务部108号信箱

<摘要>=一种生活污水一体化高效处理装置，采用碳钢材

料制成一个四方体，生活污水与空气通过水泵与射流器从机体

底部进入聚丙烯立体弹性填料层，在填料上附着生长的好氧微

生物将有机物及其它有毒有害物质降解。生活污水与空气在集

泥斗的引导下，空气从装置两侧顶部逸出，污水与污泥进入接

触沉淀滤料层，污泥受到阻拦，相互碰撞絮凝并结成大颗粒污

泥沉降至集泥斗内，由排泥管重力排出。处理水经紫外线杀菌

处理后达标排放。经过一段时间的运行后，接触沉淀滤料内含

泥量增加，水位上升，当水位达到液位计时，启动反冲洗程序，

对接触沉淀滤料反冲洗。反冲洗结束后，便可恢复正常的污水

处理工作。

<REC>

<申请号>=CN200610093390.7

<名称>=家庭饮用水处理机

<申请（专利权）人>=刘端华

<发明（设计）人>=刘端华

<申请日>=2006.06.20

<地址>=418000湖南省怀化市邮政局投递业务部108号信箱

<摘要>=一种家庭饮用水处理机，采用聚丙烯材料制成沙

滤筒、吸附筒及储水筒，并用管阀相连。在沙滤筒内装填沙子，

在吸附筒内装填活性炭，在储水筒内安装紫外线灯管，并接通

自来水，开启紫外线灯。当自来水注入沙滤筒过滤后，再进入

吸附筒吸附，然后进入沉淀筒底部，活性炭细末在储水筒底部

得到沉淀，处理水经过紫外线灯杀菌照射后，自来水中便不含

有机物质和余氯以及其它有毒有害物质，能有效保证人的身体

健康。经过一段时间运行后，可通过放空管放空筒体内的水，

将沙子取出洗净，可重新使用，而活性炭则须活化或更换。

<REC>

<申请号>=CN200610086079.X

<名称>=聚丙烯酸接枝甲氧基聚乙二醇梳状共聚物及合成方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=吴石山;沈键

<申请日>=2006.07.24

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号南大化院

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯酸接枝甲氧基聚乙二

醇梳状共聚物及其合成方法。其共聚物是以4－(二甲氨基)吡

啶为催化剂，在N，N’－二环己基碳酰亚氨存在下，聚丙烯

酸和甲氧基聚乙二醇进行酯化反应得到。合成方法：反应容器

中加入聚丙烯酸、甲氧基聚乙二醇、溶剂，完全溶解后，加入

4－(二甲氨基)吡啶和N，N’－二环己基碳酰亚氨进行酯化反

应；过滤，离心，取上层清液，除去溶剂；将产物加到氯仿中，

析出沉淀物，过滤，用乙酸乙酯洗涤；干燥即得。本发明的优

点是聚丙烯酸先与N，N’－二环己基碳酰亚氨反应，然后与

甲氧基聚乙二醇反应生成羧酸和酯，避免了酯的水解，并且酸

酐中的C＝O反应活性高于羧酸，酯化反应更易进行，因此酯

化转化率高。

<REC>

<申请号>=CN200610099061.3

<名称>=一种高温沉降分离拜尔法赤泥的方法

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司

<发明（设计）人>=杨志民;顾松青;武国宝

<申请日>=2006.07.18

<地址>=100814北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业股份有限公司

<摘要>=一种高温沉降分离拜尔法赤泥的方法，涉及一种

氧化铝生产过程中赤泥分离方法。其特征在于其沉降分离过程

为将拜耳法溶出自蒸发器料浆经少量稀释，稀释比例为赤泥洗

液占料浆总量的10～30％，同时加入高分子絮凝剂聚丙烯酰胺

PAM，加入量10～30ppm，然后进入高温压力沉降槽分离。料

浆在140～150℃高温沉降槽中停留时间0.5～1.5小时，溢流作

为粗液，经自蒸发器去叶滤工序，精液进行超高浓度铝酸钠溶

液分解，底流经自蒸发器后进入赤泥洗涤工序。本发明的方法

解决了超高浓度铝酸钠溶液分解的原液问题，为超高浓度铝酸

钠溶液分解技术和无种分母液蒸发拜耳法新工艺的实现提供

必要条件，通过缩短流程、减少氧化铝水解损失达到降能节耗

调生产效益的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610096174.8

<名称>=一种添加清洁剂脱除重质燃料油中机械杂质的方法

<申请（专利权）人>=江苏省中油泰富石油集团有限公司

<发明（设计）人>=杨德斌

<申请日>=2006.09.24

<地址>=215600江苏省张家港市长安路89号中油泰富大厦

<摘要>=本发明公开了一种通过添加清洁剂来脱除重质

燃料油中机械杂质的方法，其特点是：在重质燃料油中加入高

分子聚丙烯酰胺类产品作为清洁剂，实际可以选用该类产品中

的一种或二种的混合物作为清洁剂，经其混合均匀后，在不低

于60℃的温度下进行沉降，从重质燃料油中分离出机械杂质，

使其净化；此方法工艺流程简单，操作成本低，易于工业化生

产，经净化处理后的机械杂质的含量达到0.05％以下。

<REC>

<申请号>=CN200610098170.3

<名称>=造纸分散剂低分子量聚丙烯酸钠的生产新工艺

<申请（专利权）人>=淮阴工学院;

<发明（设计）人>=陈传平;固旭;周苏闽;张强华

<申请日>=2006.11.29

<地址>=223001江苏省淮安市清河区北京北路89号

<摘要>=本发明公开了造纸分散剂低分子量聚丙烯酸钠的生产新工艺，首先，将20千克过硫酸铵溶解120千克自来水中得过硫酸铵水溶液；其次，在反应釜中加入200千克自来

水，升温至75±2℃；开动搅拌，滴加工业纯丙烯酸、过硫酸铵水溶液和巯基乙醇，其中，工业纯丙烯酸为275千克，巯基乙醇加入量为丙烯酸单体重量的4－6％，反应温度75－85℃，滴加2小时；然后，80±2℃保温半小时，加入40％NaOH水溶液调节pH至7－8得成品。本发明采用巯基乙醇代替异丙醇作为分子量调节剂，提高了反应设备利用率和传质传热效率，省去蒸出多余异丙醇的操作，生产成本降低，生产周期变短，能源消耗减少。

<REC>

<申请号>=CN200610115501.X

<名称>=聚丙烯的生产

<申请（专利权）人>=阿托菲纳研究公司

<发明（设计）人>=盖伊·黛布拉斯;马克·杜皮尔;雅克·米歇尔

<申请日>=2001.10.03

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=一种生产聚丙烯的方法，该方法包括丙烯的均聚

或丙烯与选自乙烯及C<SUB>4</SUB>～

C<SUB>10</SUB>1－烯烃中一种或多种的共

聚单体在金属茂催化剂体系存在下的共聚，所述金属茂催化剂

体系包括(a)通式为R″

(XR<SUB>m</SUB>)(Cp′R′

<SUB>n</SUB>)MQ<SUB>2</CNIPR:S

UB>的金属茂催化剂，其中X是环戊二烯基部分(Cp)或杂原子，

Cp′是取代或未取代的芴基环；每个R独立地为氢或具有1～

20个碳原子的烃基，其中0≤m＜4；每个R′独立地为具有1～

20个碳原子的烃基，其中0≤n≤8；R″是桥，包括

C<SUB>1</SUB>～

C<SUB>20</SUB>亚烷基，二烷基锗或硅或硅

氧烷，或烷基膦或胺基团，该桥可以是取代或未取代的，M是

IVB族过渡金属、钒或镧系金属，每个Q为具有1～20个碳原

子的烃基或卤素，及(b)活化催化剂组分的助催化剂，均聚或共

聚反应是在聚丙烯的烃类稀释剂中通过淤浆工艺进行的，或者

是在聚丙烯的烃类溶剂中通过溶液工艺进行的，按稀释剂或溶

剂的重量计，丙烯单体在稀释剂或溶剂中的浓度低于70％，以

便生产聚丙烯分子上具有长链支化结构的聚丙烯均聚物或共

聚物。

<REC>

<申请号>=CN200610124736.5

<名称>=一种高吸水复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国地质大学（武汉）

<发明（设计）人>=凌辉;沈上越;范力仁

<申请日>=2006.10.11

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

<摘要>=本发明涉及一种高吸水复合材料及其制备方法。一种高吸水复合材料，其特征在于它主要由粉煤灰、伊利石、丙烯酸、丙烯酰胺、氢氧化钠溶液、水溶性自由基聚合引发剂和交联剂原料组成，粉煤灰的添加质量为丙烯酸的20％－60％，伊利石的添加质量为丙烯酸的20％－60％，水溶性自由基聚合引发剂的添加质量为丙烯酸的0.01％－1％，丙烯酰胺的添加质量为丙烯酸的5％－60％，交联剂的添加质量为丙烯酸的0％－0.5％，氢氧化钠溶液的添加质量为中和丙烯酸后的中和度为40－100摩尔百分比；所述的粉煤灰经振动磨磨细到平均粒径为5.0－15.0μm，伊利石经振动磨磨细到平均粒径为5.0－15.0μm。本发明的产品具有高吸水性、高含钾量、成本低、比聚丙烯酸钠高吸水树脂环境相容性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200610118725.6

<名称>=一种聚丙烯酸酯反应性微凝胶的制备方法及应用

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=邢宏龙;连媛;陈水林

<申请日>=2006.11.24

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯酸酯反应性微凝胶的制备方法及应用，该方法包括(1)合成：复合乳化剂加入单体，搅拌，预乳化，加入引发剂，制得半透明的聚合物微胶乳；(2)氨化：搅拌下滴加氨水溶液，调节pH值7～8，制得透明清亮的乳液。其应用是将上述微凝胶乳液加入织物涂料印花粘合剂中制成复合织物涂料印花粘合剂，和别的原料一起配成印花色浆。本发明微凝胶粒径小，乳化剂用量少，操作简便，无环境污染，且能提高涂料的固含量，改善流变性、涂膜性能及耐久性，可广泛应用于许多领域，微凝胶同染料或颜料进行键合，提高色牢度或遮盖力。

<REC>

<申请号>=CN200610123446.9

<名称>=水性树脂工艺品彩绘漆及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=张会平;吴祥燕

<申请日>=2006.11.10

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了水性树脂工艺品彩绘漆及其制作方法。水性树脂工艺品彩绘漆是通过水性聚丙烯酸酯为主要原料，以颜料或金属络合染料为色料，正丁醇和Byk020为消泡剂，Byk301为流平剂、无离子水为稀释剂，再加入水性交联剂制成的可在温室下固化成膜的双组分快干涂料。该涂料制作工艺简单，可以用毛笔彩绘在树脂工艺品表面，具有光泽度高、色彩艳丽、颜色品种多、附着力强、高硬度、不发白、耐高温、耐水、耐候性好，且无毒，成本低廉，容易施工，涂膜表干、实干较快等特点。本涂料主要应用于不饱和聚酯树脂工艺品表面彩绘，也可以应用在玻璃制品表面及家俱的装饰方面。

<REC>

<申请号>=CN200610137146.6

<名称>=金属用研磨液及研磨方法

<申请（专利权）人>=日立化成工业株式会社;株式会社日立制作所

<发明（设计）人>=内田刚;星野铁哉;上方康雄;寺崎裕树;松泽纯;本间喜夫;近藤诚一

<申请日>=1999.08.31

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供金属用研磨液及研磨方法，该金属用

研磨液含有(1)金属的氧化剂，(2)氧化金属溶解剂，(3)通过在

金属膜表面形成物理吸附和/或化学结合而形成称为氨基酸或

唑类的保护膜的第1保护膜形成剂、(4)辅助第1保护膜形成剂

形成称为聚丙烯酸、聚酰胺酸或者其盐的第2保护膜形成剂，

以及(5)水。

<REC>

<申请号>=CN200610139108.4

<名称>=木塑复合型材

<申请（专利权）人>=新疆屯河型材有限公司

<发明（设计）人>=张军;陈森;潘永贵;王廷举;潘竞军;赵新燕;李强

<申请日>=2006.10.10

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市乌伊东路132号

<摘要>=本发明公开了一种木塑复合型材，属于建材领

域。这种复合型材由常规塑料聚氯乙稀、聚乙稀、聚丙烯中的

一种或者其废旧塑料与木粉组合，再添加改性剂经配料、混合、

机内高温高压复合挤出而成型。所述的棉杆粉为棉田回收的棉

杆地膜混合物中的棉秆，经清理、干燥、切碎、除尘除皮、磨

粉、过筛而成；所述的废旧塑料是由棉杆地膜混合物分离出的

废旧地膜经清洗、干燥、造粒而成。所述的改性剂包括氯化聚

乙烯、丙烯酸酯、纳米碳酸钙、氢氧化铝、稳定剂、石蜡。制

成的木塑复合型材具有良好的表面光洁度和使用性能。这种木

塑复合型材充分利用棉田收获后无法利用的棉杆地膜混合物，

降低了复合型材成本，减少了农田焚烧污染，也对环保作出贡

献。

<REC>

<申请号>=CN200610135161.7

<名称>=用于生物固定化载体的改性聚丙烯酰胺的合成方法

<申请（专利权）人>=沈阳化工学院;

<发明（设计）人>=刘学贵;刘长风;刘桂萍

<申请日>=2006.12.28

<地址>=110142辽宁省沈阳市经济技术开发区11号

<摘要>=用于生物固定化载体的改性聚丙烯酰胺的合成方法，涉及一种改性聚丙烯酰胺的合成方法，该方法在室温下与引发剂，交联剂和促进剂快速反应形成凝胶；在聚丙烯酰胺的酰胺基团上引入具有高反应活性的－CHCH<SUB>2</SUB>，使该线型高分子室温下易交联聚合。该方法无毒，凝胶速度快，凝胶温度低，保持被包埋微生物的活性，同时提高了凝胶的稳定性和降低了使用成本。

<REC>

<申请号>=CN200610152162.2

<名称>=一种纤维自密实混凝土组合物、其声屏障及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨志强

<发明（设计）人>=杨志强

<申请日>=2006.09.15

<地址>=100088北京市西城区马甸南村6号楼1号

<摘要>=本发明公开了一种用于吸隔声屏障的纤维自密

实混凝土组合物、其复合吸隔声共体声屏障及其制备方法，该

声屏障的内腔前部为吸声材料腔，后部为空气垫层腔，所述声

屏体是由包括以下原料制备而成的材料：水泥、沙子、水、聚

羧酸减水剂、玻璃纤维、聚丙烯纤维，其配比比例相应为1∶

(1－1.5)∶(0.3－0.4)∶(0.0056－0.0066)∶(0.005－0.015)∶

(0.0005－0.0015)。本发明产品具有工作性能、力学性能好、抗

收缩开裂能力强的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610154539.8

<名称>=辐照交联聚丙烯/蒙脱土复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;浙江省技术物理应用研究所

<发明（设计）人>=范宏;王永常;李伯耿;董凯;卜志扬

<申请日>=2006.11.07

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种辐照交联聚丙烯/蒙脱土复合

材料的方法。它包括如下步骤：1)将马来酸酐接枝聚丙烯、有

机蒙脱土以1∶1的质量比在挤出机中挤出造粒，制得马来酸

酐接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料；2)取60～100g上述马来酸酐

接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料，与50g交联剂、1000g聚丙烯混

合均匀后挤出造粒，制得聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料；3)

将上述聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料在空气氛围下进行高能

射线辐照，辐照剂量为0.1～2Kgy。本发明防止了聚丙烯在辐

照的过程中被氧气氧化降解，促进其交联的同时提高材料的高

温力学性能。向聚丙烯中混入一定量的有机蒙脱土以防止在辐

照交联的过程中氧气的渗入，得到凝胶含量高且力学性能优异

的交联聚丙烯复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200610149475.2

<名称>=由聚合物水凝胶与溶剂接触得到的固体聚合物

<申请（专利权）人>=康特拉有限公司

<发明（设计）人>=R·施密特;R·莱塞尔;J－E·瑟伦森

<申请日>=2002.08.26

<地址>=瑞士蒙特勒

<摘要>=本发明涉及可由一种聚合物水凝胶与溶剂接触

得到的固体聚合物，其中所述聚合物水凝胶是基本均匀的，使

得凝胶中至少两点间的弹性模量的差不超过100Pa，或者使得

凝胶中至少两点间的弹性模量的差不超过200％；所述水凝胶

可由进一步包括用含水溶液洗涤从而提供单体残留量不大于

50ppm的水凝胶的过程得到；其中所述水凝胶包含与亚甲基二

丙烯酰胺交联的聚丙烯酰胺。

<REC>

<申请号>=CN200710011127.3

<名称>=一种洗煤水处理剂

<申请（专利权）人>=柴方战;

<发明（设计）人>=柴方战

<申请日>=2007.04.28

<地址>=112612辽宁省铁岭县镇西堡镇镇西堡村净水公司

<摘要>=洗煤水处理剂，由聚丙烯酰胺产品与粒度是0.01～2.0毫米的氯化镁产品、硫酸镁产品、氯化钠产品、氯化钙产品、氧化钙产品五种无机化合物产品中至少一种无机化合物产品均匀混合的组合物，组合物中，聚丙烯酰胺产品中净聚丙烯酰胺化合物与上述无机化合物产品中净无机化合物的重量比是1∶1～1000。洗煤水处理剂制法是：取粒度是0.01～2.0毫米的上述一种无机化合物产品和聚丙烯酰胺产品，把聚丙烯酰胺产品撒布在无机化合物产品上搅拌均匀。本发明中的聚丙烯酰胺颗粒被分散吸附在潮解含水的无机化合物颗粒上充分地溶胀，所以在水中的溶解速度很快，在洗煤水处理中不需要庞大的聚丙烯酰胺溶解设备，也不用施加干空气的设备，使洗煤水处理设备的投资较小。

<REC>

<申请号>=CN200680017332.4

<名称>=制备纤维增强的聚丙烯复合物的方法

<申请（专利权）人>=埃克森美孚研究工程公司;

<发明（设计）人>=阿诺德·吕斯蒂热;杰弗里·瓦伦塔格

<申请日>=2006.05.17

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明主要涉及一种制备纤维增强的聚丙烯树脂的方法，所述纤维增强的聚丙烯树脂包括至少25wt％的聚丙烯基聚合物，5－60wt％的有机纤维，和0－60wt％的无机填料。所述方法包括挤出所述聚丙烯基聚合物、有机纤维、和无机填料以形成纤维增强的聚丙烯树脂，随后其被模制形成挠曲模量至少为300,000psi，并且在仪器化冲击试验中表现出延性(15mph，－29℃，25lbs)的制品。本发明还公开了其中通过从一个或多个线轴退绕将有机纤维连续进料至所述的双螺杆挤出机进料斗，并通过具有传送和捏合元件组合的双螺杆均匀分散在纤维增强的聚丙烯树脂中的双螺杆挤出混合工艺。

<REC>

<申请号>=CN200710019935.4

<名称>=阳离子聚丙烯酰胺膨胀土改良剂

<申请（专利权）人>=河海大学;

<发明（设计）人>=王保田;任骜;张海霞;张文慧;李守德;张福海

<申请日>=2007.02.05

<地址>=210098江苏省南京市西康路1号

<摘要>=本发明是阳离子聚丙烯酰胺膨胀土改良剂及其施工方法。阳离子聚丙烯酰胺膨胀土改良剂，根据所需改良土体的干土质量按质量百分比为0.2％；称取所需的阳离子聚丙烯酰胺；用于溶解阳离子聚丙烯酰胺的水的质量控制标准为以全部溶液渗入土体后土的饱和度低于95％；在溶解的时侯，边搅拌、边缓慢地加入阳离子聚丙烯酰胺，均匀分散在水中，不使其形成疙瘩。膨胀土改良施工方法，分喷洒，渗入等工艺，形成工程所需要厚度的表面改良。优点：酰胺基可与许多物质亲和、吸附形成氢键。降低粘土颗粒表面的吸附水膜的厚度，ξ电位下降，阳离子型聚丙烯酰胺的活性部分能够在静电引力、范德华力和氢键力等作用下与胶粒发生吸附桥连作用，使得土体稳定性增强。

<REC>

<申请号>=CN200710035496.6

<名称>=氧化锆陶瓷在日用品上的应用及其制造方法

<申请（专利权）人>=湖南华联特种陶瓷有限公司;

<发明（设计）人>=李顺禄;朱志超;洪伟强;林琳

<申请日>=2007.08.03

<地址>=412007湖南省株洲市天元区中小企业促进园A2栋

<摘要>=氧化锆陶瓷在日用瓷器上的应用及其制造方法，采用氧化锆品粉末原料来制作日用品，包括杯、盘、碟、碗、壶、刀、叉、勺等日用餐具、茶(咖啡)具，为氧化锆日用品器具。氧化锆日用品器具的制作方法是：采用高密度氧化锆粉末注塑成型，首先将高密度氧化锆粉与有机粘结剂(聚丙烯、石蜡等)，按100份氧化锆粉末：10-30份有机粘结剂的比例称量，加温至160～180℃混练后置于注塑成型机内，然后在一定温度(150℃～200℃)和压力(80～100MPa)下注射进入模具，冷却凝固后再脱模，即可得到氧化锆日用品器具的坯体，再进行脱脂和烧结，得到高强度高韧性的氧化锆日用品器具。

<REC>

<申请号>=CN200710053997.7

<名称>=一种氢氧化镍的制备方法

<申请（专利权）人>=河南师范大学;

<发明（设计）人>=常照荣;魏献军;吴锋;汤宏伟;李苞;常焜

<申请日>=2007.02.08

<地址>=453007河南省新乡市建设路东段46号

<摘要>=本发明公开了一种氢氧化镍的制备方法，涉及一种镍氢、镍镉二次电池正极材料的制备方法，本发明的目的是提供一种氢氧化镍的制备方法，这种制备方法使氢氧化镍浆料过滤的压力小、时间短、效率高。本发明的技术方案是，一种氢氧化镍的制备方法，包括过滤步骤，将聚丙烯酰胺溶液加入氢氧化镍浆料中后，泵入压滤机，在常温下压滤，得到氢氧化镍滤饼，压滤的压力不小于0.1/Mpa。所述聚丙烯酰胺溶液的浓度为0.1－1.0％，聚丙烯酰胺的加入量不少于氢氧化镍重量的0.4％。本发明用于制备镍氢、镍镉二次电池正极材料。

<REC>

<申请号>=CN200710067788.8

<名称>=窄分子量分布聚丙烯酸丁酯的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=罗英武;刘蓓;李宝芳

<申请日>=2007.03.26

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种窄分子量分布聚丙烯酸丁酯的制备方法。其方法为：加入100重量份丙烯酸丁酯、0.01～0.5重量份可逆加成/断裂活性自由基聚合的链转移剂、4～10重量份的十六烷均匀混合后，加入3～8重量份十二烷基硫酸钠的乳化剂水溶液混合，搅拌10～30分钟，超声粉碎12～25分钟形成细乳液，通氮气除氧，加热至50～80℃，再加入0.05～0.15重量份过硫酸钾水溶液进行聚合反应，直到反应完毕。本发明的优点：通过合适的RAFT试剂结构，来提高聚合过程乳液稳定性，通过细乳液聚合得到窄分子量分布的聚丙烯酸丁酯。

<REC>

<申请号>=CN200710147372.7

<名称>=水稻新型拌种药肥基质及其拌种药肥配方与制备方法

<申请（专利权）人>=扬州苏扬农业发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐卯林

<申请日>=2007.09.07

<地址>=225002江苏省扬州市扬子江北路308号东方百合园19幢503室

<摘要>=本发明公开了一种水稻新型拌种药肥基质及其拌种药肥配方与制备方法，含有以下组份及含量(按重量计)：偏酸性的凹凸棒土80－95份、农用型中性聚丙烯酸钠盐2－8份、泥炭2－8份和硫酸铵1－4份；每100分基质配农药克百威0.05－0.5份、多菌灵0.05－0.5份、甲基立枯磷0.05－0.5份、福美双0.05－0.5份和/或多效唑0.01－0.1份。其制备方法是先将以上基质材料超细粉碎成120目以上细粉，再按比例混合配制成基质，然后用该基质将农药组分稀释成浓度为1－5％的母粉，再按比例掺入基质中，并投入双螺旋搅拌机充分混合搅拌均匀后制得成品。采用该基质制成的拌种药肥用于水稻旱育秧、直播稻和免耕抛秧，能在种子周围和秧苗根部形成保水缓释药肥泥球，起到保水、保苗、壮苗、防病虫、节本和增收等多种作用。

<REC>

<申请号>=CN200710147371.2

<名称>=玉米新型拌种药肥基质及其拌种药肥配方与制备方法

<申请（专利权）人>=扬州苏扬农业发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐卯林

<申请日>=2007.09.07

<地址>=225002江苏省扬州市扬子江北路308号东方百合园19幢503室

<摘要>=本发明公开了一种玉米新型拌种药肥基质及其拌种药肥配方与制备方法，含有以下组份及含量(按重量计)：偏酸性的凹凸棒土80－95份、农用型中性聚丙烯酸钠盐1－6份、泥炭2－8份和多效锌肥1－6份；每100分基质配农药克百威0.05－0.5份、多菌灵0.05－0.5份、福美双0.05－0.5份和/或多效唑0.008－0.05份。其制备方法是先将以上基质材料超细粉碎成120目以上细粉，再按比例混合配制成基质，然后用该基质将农药组分稀释成浓度为1－5％的母粉，再按比例掺入基质中，并投入双螺旋搅拌机充分混合搅拌均匀后制得成品。采用该基质制成的拌种药肥可用于玉米育苗，使用时能在种子周围和幼苗根部形成保水缓释药肥泥球，起到抗旱保苗、壮根壮苗、防病防虫、省工节本和增产增收等多种作用。

<REC>

<申请号>=CN200710147370.8

<名称>=牧草种子丸粒化包衣用新型药肥基质及其丸粒化技术

<申请（专利权）人>=扬州苏扬农业发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐卯林

<申请日>=2007.09.07

<地址>=225002江苏省扬州市扬子江北路308号东方百合园19幢503室

<摘要>=本发明公开了一种牧草种子丸粒化包衣用新型药肥基质，含有以下组份及含量(按重量计)：偏酸性的凹凸棒土2－8份、农用型中性聚丙烯酸钠盐2－8份、泥炭2－8份和滑石粉76－94份。采用该基质制成的药肥可用于牧草种子丸粒化包衣育苗，其丸粒化技术包括步骤：首先准备好粘合剂、干燥剂等各种辅助材料，然后将种子投入转动式斜皿包衣机内交替加入粘合剂和干燥剂使种子达到需要扩大的丸粒化倍数，最后将种子重量30％的上述包衣药肥一次性投入包衣机内进行转动包衣，直至包衣均匀后取出晒干或烘干。使用该药肥能提高牧草丸粒化包衣种子抗压强度和裂解速度，并在种子周围和幼苗根部形成保水缓释药肥泥球，拓宽了播种对土壤水分墒情幅度的要求，起到抗旱保苗、防病防虫等多种作用。

<REC>

<申请号>=CN200710147369.5

<名称>=蔬菜育苗用新型拌种药肥基质

<申请（专利权）人>=扬州苏扬农业发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐卯林

<申请日>=2007.09.07

<地址>=225002江苏省扬州市扬子江北路308号东方百合园19幢503室

<摘要>=本发明公开了一种蔬菜育苗用新型拌种药肥基质，含有以下组份及含量(按重量计)：偏酸性的凹凸棒土84－96份、农用型中性聚丙烯酸钠盐2－8份和泥炭2－8份。采用该基质制成的拌种药肥可用于蔬菜育苗，使用时能在种子周围和幼苗根部形成保水缓释药肥泥球，起到抗旱保苗、防病防虫、省工节本和增产增收等多种作用。

<REC>

<申请号>=CN85100263

<名称>=氯化无规聚丙烯白色凹版油墨及制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=何永炳;张治民

<申请日>=1985.04.01

<地址>=湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明用生产等规聚丙烯的下脚料无规聚丙烯

经氯化制得氯化无规聚丙烯的树脂液作为基料，经

加入各种配方，沙磨后制得凹版用塑料印刷白色油

墨。本发明使无规聚丙烯和过剩的氯气得到了综合

利用，开发了凹版用白色油墨的新品种。所发明的白

色油墨具有印刷范围广，附着力强，回粘力小，光亮

度好、色泽鲜艳等优点。

<REC>

<申请号>=CN85100465

<名称>=β晶型聚丙烯、生产方法及应用

<申请（专利权）人>=中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=史观一;张景云;金禾生

<申请日>=1985.04.01

<地址>=上海市零陵路345号

<摘要>=本发明属于β晶型聚丙烯、生产方法及应用。是

一种含量在80-93％的β晶型聚丙烯。由含量

1×10<SUP>-2</SUP>-1(重量)％的有机二元酸、含量0.2-1(重

量)％的周期表第二族的碱土金属化合物组成双组

份的β晶型成核剂与聚丙烯混合，经过熔融加工造

粒，生产β晶型聚丙烯。这种β晶型聚丙烯是制造高

抗冲制品、薄膜及纤维等的材料。

<REC>

<申请号>=CN85100266

<名称>=氯化无规聚丙烯调金油及制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=张治民;何永炳

<申请日>=1985.04.01

<地址>=湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明是采用工业下脚料无规聚丙烯和氯气为

原料，在偶氮二异丁腈的存在下，通过光化合成的一

种混合物。该调金油具有良好的印刷性能，可用于塑

料薄膜的印刷，其附着力强，快干性好，回粘力达到

一级。该发明原料易得，价格便宜，制备方法简单，操

作方便，设备投资少，周期短，见效快，生产一吨产

品，可获利约三千元。并为氯气和无规聚丙烯的综合

利用，变废为宝开拓了广阔的前景。

<REC>

<申请号>=CN85100471

<名称>=一种钨系水处理剂的配方

<申请（专利权）人>=华东化工学院

<发明（设计）人>=陆柱;周国光;陈中兴

<申请日>=1985.04.01

<地址>=上海市梅陇路130号

<摘要>=一种水处理剂的配方，系由钨酸钠、葡萄糖酸钠、

聚丙烯酸钠、羧酸酰铵、锌盐等组成，能克服已有技

术中铬系水处理剂的毒性和碳系水处理剂的富营养

化问题，是一种低钨含量的无公害的缓蚀阻垢水处

理剂。

<REC>

<申请号>=CN85100393

<名称>=无梯粘性粒状炸药

<申请（专利权）人>=长沙矿山研究院;河北省磁县二一九厂

<发明（设计）人>=高梦义;韩清;邱芳;吕振方;高杨

<申请日>=1985.04.01

<地址>=湖南省长沙市岳麓南路

<摘要>=无梯粘性粒状炸药。属于炸药类。本发明提出一

种适于风动机械装药且没有苯中毒危害的无梯粘性

粒状炸药，主要技术是粘稠敏化剂。以甲胺硝酸盐作

为敏化剂、以聚丙烯酰胺作为粘合剂混合而成的粘

稠敏化剂的加入，使炸药具有粘性，而且其中不含有

梯恩梯，适于风动机械装药，消除了苯中毒危害，有

利于工人的身体健康。加工简单，生产每吨炸药节电

30度、省煤300公斤，可用于矿山及铁路建筑工程爆

破。

<REC>

<申请号>=CN85102222

<名称>=乙丙橡胶/聚丙烯热塑弹性体及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=殷敬华;黄葆同;刘晋强;李茂欣

<申请日>=1985.04.01

<地址>=吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=一种用动态硫化法使橡胶相实现全交联的三元

乙丙橡胶/全同聚丙烯共混热塑弹性体，采用二异丙

苯过氧化物和二戊次甲基四硫化秋兰姆作动态交联

剂。该材料具有一般弹性体的性能，用以制作非轮胎

橡胶制品无需硫化工艺，用热塑性塑料加工的方法

进行成型加工(挤出、注射、模压)，节约能源，边角废

料可再次回收使用，节省设备投资，缩短生产周期

(提高劳动生产率)。该材料满足用作电缆绝缘、护套

材料和其它橡胶制品的各项性能指标要求。

<REC>

<申请号>=CN85101828

<名称>=辐射稳定的聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东压化学有限公司

<发明（设计）人>=川井四一;真木正己;关口胜己;横手幸男;吉原昭雄;局部健

<申请日>=1985.04.01

<地址>=日本东京都

<摘要>=这里揭示的一种辐射稳定聚丙烯树脂组合物具

有优秀的透明度。它含有聚丙烯树脂，并且含有每

100重量份的聚丙烯树脂0.005至8份(重量)的特殊

山梨醇衍生物，0.01-4份(重量)的特殊亚磷酸脂化

合物和0.01-4份(重量)的特殊聚胺化合物。这种树

脂组合物在有机过氧化物存在下，190℃-270℃进

行热降解至所需要的熔体指数，可以得到优良的成

型流动性。

<REC>

<申请号>=CN85101723

<名称>=可降解聚合物组成及其制造的制品

<申请（专利权）人>=欧文斯——伊利诺衣公司

<发明（设计）人>=D·C·杰巴连;S·A·鲍尔萨夫

<申请日>=1985.04.01

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明揭示了一种可降解聚合物的组分，其包

括乙烯——一氧化碳的共聚物和确定比例的高密度

聚乙烯，低密度聚乙烯，链状低密度聚乙烯或聚丙

烯。这个组合物可用于成形包装制品、容器、旋塞、食

品盘及其类似物，它们显示了优良的机械及结构性

能及可控制的环境可降解性。

<REC>

<申请号>=CN85102042

<名称>=用玻璃纤维强化的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=窒素公司

<发明（设计）人>=米内山力男;笠井三千雄;渥美信和

<申请日>=1985.04.01

<地址>=日本大阪

<摘要>=用玻璃纤维强化并在机械性能，刚度，外观上极为

优异的聚丙烯组合物，是通过熔融及捏合特殊量

a)，b)，c)而制得的一种混合物，其中a)通过不饱和

羧酸或其酐的改性聚丙烯树脂或按重量计含5份或

更多的通过不饱和羧酸或其酐的改性聚丙烯树脂，

b)通过间二甲苯二胺和已二酸的缩聚作用而制得的

聚酰胺树脂，c)玻璃纤维。

<REC>

<申请号>=CN85102660

<名称>=一种聚乙烯和聚丙烯复合材料的配方

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=辛树祥;张素华

<申请日>=1985.04.01

<地址>=江苏省南京市汉口路南京大学科研处

<摘要>=在聚乙烯和聚丙烯复合材料的配方中，以

(RCOO)<SUB>a</SUB>M(OX)<SUB>b</SUB>〔其中R为烃基；M为金属元素；

X为磷脱基〕代替常用的钛酸酯偶联剂，有良好的物

料间的相容性和流变性。此种偶联剂对无机填料的

种类和含水量无特殊要求且成本低。复合材料成型

后其性能优于用ND-101偶联剂的同类型复合材

料。叙述了此种偶联剂的合成方法。

<REC>

<申请号>=CN85103463

<名称>=含有聚乙烯醇缩醛产物的抗冻乳液

<申请（专利权）人>=丁杰

<发明（设计）人>=丁杰

<申请日>=1985.05.11

<地址>=天津市河西区合肥道7号

<摘要>=含有聚乙烯醇缩醛产物的抗冻乳液，本发明属

于多种抗冻乳液的改良。一般的聚醋酸乙烯、醋酸乙

烯与其它单体的共聚物、聚丙烯酸醋类等乳液都不

耐低温。添加乙二醇或甘油等降低其凝固点效果不

大，粘合力却降低了。本发明用聚乙烯醇的缩醛产物

作为乳化剂所制得的乳液具有令人满意的抗冻性

能。其中，用聚乙烯醇缩甲醛作乳化剂制得的聚醋酸

乙烯乳液受-30℃的长期冷冻或在-30～40℃的区

间内反复冻、融，其性能也保持不变。

<REC>

<申请号>=CN85104372

<名称>=在乳胶漆中应用硅灰石粉的技术

<申请（专利权）人>=西北油漆厂

<发明（设计）人>=曹银祥

<申请日>=1985.06.05

<地址>=甘肃省兰州市东岗东路317号

<摘要>=本发明与乳胶漆的生产技术有关，涉及硅灰石粉

在乳胶漆中的应用。硅灰石经粉碎达一定的粒度后，

可以在涂料中代替部分钛白。其主要缺点是涂料不

稳定，容易产生沉淀。本发明是将天然硅灰石粉碎后

不经化学预处理，直接用于乳胶漆中代替

10-40％的钛白，通过加入分散剂聚丙烯酸盐和六

偏磷酸钠的混合物，保证了这类乳胶漆的稳定性，降

低了成本。乳胶漆的耐候性有所提高，其它性能不降

低。本发明可以用于乳胶漆的生产。

<REC>

<申请号>=CN85104556

<名称>=粘性聚合物的制备方法

<申请（专利权）人>=第一工业制药株式会社

<发明（设计）人>=矢田明;松本修策;河盛吉宏;斋藤孝夫;西山正;足立诚次

<申请日>=1985.06.14

<地址>=日本京都市下京区西七条东久保町55番地

<摘要>=一种生产粘性水溶性聚合物的改进方法。粘性

水溶性聚合物包括有，如聚丙烯酰胺类，聚丙烯酸

类。单体水溶液聚合之设备与单体水溶液相接触的

表面用四氟乙烯-乙烯共聚物薄膜覆盖，生成聚合

物对设备的胶粘性明显降低，即从设备壁上剥离的

可剥离性明显改善，聚合转化率明显提高。用附有沉

积金属层的四氟乙烯-乙烯共聚物薄膜作覆盖材料

时，改进了光聚合效率，且能采用便宜材质制造聚合

设备。

<REC>

<申请号>=CN85104739

<名称>=合成-类乳胶互穿聚合物网络阻尼材料的方法

<申请（专利权）人>=海军工程学院

<发明（设计）人>=尹玉岭;姚树人

<申请日>=1985.06.25

<地址>=湖北省武汉市解放大道339号海军工程学院化学教研室

<摘要>=本发明提供了合成-类乳胶互穿聚合物网络

(IPN)阻尼材料的方法。用此法合成的阻尼材料可直

接涂敷于振动部件的表面，起到减振、消音作用。本发明首先用乳液聚合法合成以聚苯乙烯为基

本组分的第一网络，之后再合成以聚丙烯酸丁酯为

基本组分的第二网络。根据需要还可合成第三网络。

用此法合成的阻尼材料具有宽广的阻尼温度范围和

较强的阻尼特性。

<REC>

<申请号>=CN85105792

<名称>=聚丙烯片材

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=角五正弘;福井芳治;若筑;西尾秀明

<申请日>=1985.07.09

<地址>=日本大阪市东区北浜5丁目15番地

<摘要>=本文描述了结晶聚丙烯，其特征在于含有一个

至少具有六个碳原子，其量为0.05ppm～1％(重量)

的乙烯基环烷聚合物(按乙烯基环烷单元计)。这种

片材由于具有良好的韧性和透明度，因此适合于加

工成各种制品，如各种包装容器和盘器等。

<REC>

<申请号>=CN85107218

<名称>=S-腺苷-L-蛋氨酸与聚阴离子的稳定盐的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=吉比法尔马公司

<发明（设计）人>=温桑佐·萨比亚;马尔奥·迪·罗萨

<申请日>=1985.09.28

<地址>=意大利米兰比罗10维亚卡罗比萨卡尼

<摘要>=S-腺苷-L-蛋氨酸与水溶性聚阴离子生成的

一些稳定盐，诸如多磷酸根，聚磺酸乙烯酯，聚硫酸

乙烯酯或聚磷酸乙烯酯，聚丙烯酸酯，聚磺酸苯乙烯

酯等即为所说的聚阴离子。本发明所说的盐，是在pH值不超过3.5的水溶

液中通过沉淀作用制得的。这些盐具有特殊的稳定

性，溶解性，不吸湿性，并且作为药物复合物的活性

组分是有价值的。

<REC>

<申请号>=CN85109145

<名称>=镀有金属的塑料制品及其制造方法

<申请（专利权）人>=中华实用新技术开发公司

<发明（设计）人>=史炳荣

<申请日>=1985.11.28

<地址>=上海市中华路1221号

<摘要>=本发明涉及一种表面镀有金属的塑料制品，它由

聚丙烯塑料基体、丙烯酸聚氨酯的过渡层、金属层和

丙烯酸树脂的封闭膜组成。还涉及一种在塑料基体

表面镀敷金属的方法，它包括除去基体表面的油和

灰尘，采用芳烃类化合物、油脂、醇类和氧化剂进行

化学处理，进行电火花处理、涂敷过渡层、镀敷金属

层和涂敷封闭膜。

<REC>

<申请号>=CN85109217

<名称>=聚烯烃用热熔型胶粘剂

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=朱如瑾;代模栏;张开;邹明国;陈永芬

<申请日>=1985.12.01

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=聚烯烃用热熔型胶粘剂是以乙烯——醋酸乙烯

共聚物为基料，加入增粘树脂，蜡，填料和稳定剂所

组成。对聚烯烃(聚乙烯，聚丙烯)材料(管、板、薄膜)

的表面，不经表面处理而进行粘接，具有较高的粘接

强度，可解决聚烯烃难粘材料的粘接问题；对其它塑

料、橡胶、织物、木材、陶瓷、玻璃和金属等多种材料

均有良好的粘接效果。

<REC>

<申请号>=CN85108716

<名称>=β晶型聚丙烯树脂材料的制备及其制品的组成

<申请（专利权）人>=兰州化学工业公司化工研究院;中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=李仲尧;史观一;袁锦瑶;张景云;何毅;曹友虹

<申请日>=1985.11.22

<地址>=甘肃省兰州市西固区西固中路2号

<摘要>=发明的领域：本发明是高分子材料的加工及其

应用  本发明采用添加复合成核剂的方法而使商品聚

丙烯诱发成以β晶型为主的聚丙烯材料，所用复合成

核剂适用于各种品级的均聚聚丙烯。该种材料与共

聚型聚丙烯以1∶1的比例的掺混物的力学性能可

达到共聚型聚丙烯的性能，因而可用于制造挤出管材

和注塑件，从而可降低共聚聚丙烯的用量和制品的成

本。

<REC>

<申请号>=CN86100352

<名称>=易浸型聚丙烯薄膜平膜生产工艺

<申请（专利权）人>=曹贤民;陈锦荣

<发明（设计）人>=曹贤民;陈锦荣

<申请日>=1986.01.31

<地址>=广西壮族自治区桂林市建干路11号

<摘要>=易浸型聚丙烯薄膜平膜生产工艺，它是利用生

产非易浸型聚丙烯薄膜生产线改变工艺温度来实现

的。本发明的聚丙烯颗粒预热温度为80～100℃，过

滤混合温度为240～280℃，厚片成型机两面采用不

同温度冷却，纵向提伸时对厚片上下两面不同温度

控制，横向提伸采用热风循环系统并另有红外补助

加热控制厚片或薄膜上下两面温差为3～10℃，定型

段温度比拉伸段温度提高3～15℃。薄膜厚度为

8μ-4μ，厚度公差可达±5％。本发明生产的易浸

型聚丙烯薄膜不仅可作为电力电容器材料，同时亦

可广泛用于电讯电容器及各种干式电容器。

<REC>

<申请号>=CN85109367

<名称>=辐射制备水溶性聚丙烯酰胺分子量控制方法

<申请（专利权）人>=黑龙江省科学院技术物理研究所

<发明（设计）人>=姜永禄;荣庸;沈龙彩;高德玉;孙平;姜淑清

<申请日>=1985.12.23

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路科研九道街

<摘要>=辐射制备水溶性聚丙烯酰胺分子量控制方法，

属于高分子材料制备领域。它采用在中浓度水溶液

聚丙烯酰胺中加入次亚磷酸钠作为分子量添加剂，

用伽玛射线辐射聚合，在原材料、工艺流程和设备都

不改变的条件下，生产不同分子量系列的聚丙烯酰

胺产品，满足不同应用领域的需要，为丙烯酰胺的聚

合研究和扩大生产探索了一条新途径。

<REC>

<申请号>=CN85109591

<名称>=循环流式苯磺化反应器

<申请（专利权）人>=西北大学

<发明（设计）人>=姜信真;杨文选;李宝璋;王继武

<申请日>=1985.12.30

<地址>=陕西省西安市小南门外

<摘要>=本发明是一种进行苯的磺化反应的反应器，在反

应器壳体内有一与壳体同心的导流筒，在导流筒正

下方装一喷嘴，导流筒上方装一挡板，苯蒸汽以高速

度从喷嘴进入导流筒，在反应器内形成循环流，因此

改变了器内气液相的流动状态，强化了传质、传热效

果，降低了能耗，将反应周期由现有的10小时缩短到

4小时，提高生产能力一倍以上。该反应器稍加改进

还可用于联苯的烃化、聚丙烯的氯化、某些烃的氧化

脱氢及某些生化反应。

<REC>

<申请号>=CN86100375

<名称>=用硝酸铵盐作敏化剂的粉状硝铵炸药及其制法

<申请（专利权）人>=淄博矿务局五二五厂

<发明（设计）人>=翟乃东

<申请日>=1986.02.07

<地址>=山东省淄博市博山区南博山镇

<摘要>=本发明提供一种用硝酸铵盐作敏化剂的粉状硝

铵炸药，硝酸铵盐经聚丙烯酰铵钝化分散处理。用

这种硝酸铵盐配成的各级煤矿许用型粉状炸药，其

密度为0.85—0.95克/厘米<SUP>3</SUP>，殉爆为20—60毫米，

爆速为1700—2800米/秒，爆力为230—290毫升；配

成的各级岩石型粉状炸药，其密度为0.85—0.95克/

厘米<SUP>3</SUP>，殉爆为40—70毫米，爆速为2800—4000米/

秒，爆力为270—360毫升。

<REC>

<申请号>=CN86100550

<名称>=氟塑料合金及其制造

<申请（专利权）人>=中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=段友芦;纪善荣;俞秀英

<申请日>=1986.03.31

<地址>=上海市零陵路345号

<摘要>=本发明的氟塑料合金由任意重量比的可热塑加

工的超高分子量聚全氟乙丙烯与一种或一种以上其

他塑料，如聚三氟氯乙烯，聚偏氟乙烯，四氟乙烯和乙

烯的共聚物，聚乙烯，聚丙烯，聚砜，聚酰亚胺，聚碳

酸酯，聚苯醚或聚苯硫醚所组成，采用干粉共磨或干

粉湿法共磨的共混方法制造。制成的氟塑料合金，可

在70—150kg/cm<SUP>2</SUP>压力冷压然后烧结，成直接热

压成各种制品。

<REC>

<申请号>=CN86100741

<名称>=高锰酸钾去除饮用水中丙烯酰胺

<申请（专利权）人>=哈尔滨建筑工程学院

<发明（设计）人>=李圭白;马军

<申请日>=1986.01.29

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区大直街144号

<摘要>=高锰酸钾去除饮用水中丙烯酰胺，属于饮用水净

化技术。聚丙烯酰胺是一种高效高分子絮凝剂，现已在

我国处理高浊度水的自来水厂中普遍应用。但由于

聚丙烯酰胺产品中含有少量丙烯酰胺单体，对人体

有毒害作用，从而产生二次污染。本发明去除水中丙

烯酰胺效果优异。这种处理方法的优点是：不必改变

自来水厂的净水工艺流程，不受水量影响，即可用于

新建水厂，也能用于旧水厂。操作简便，经济易行，便

于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN86100791

<名称>=具有游离末端长链支化的聚丙烯的制备工艺及其应用

<申请（专利权）人>=希蒙特股份有限公司

<发明（设计）人>=B·约瑟夫·西夫;约翰·W·梅菲尔特;安东尼·J·丹尼科拉·杰尔

<申请日>=1986.01.31

<地址>=美国特拉华州19894威尔明顿·市场街1313N.号

<摘要>=本发明公开的是常态固体、无胶凝、无定形到主

要为结晶性的聚丙链，其特征在于应变硬化，被认为

是由于分子链具有大量游离的末端长支化丙烯单元

之故。还公开在减少的活性氧环境中用高能辐射线

性聚丙烯，受照材料在这种环境中保持一定时间，然

后使材料中游离基脱活的制作工艺。另外还公开应

变硬化聚丙烯在扩大的流动工序中的应用，例如挤

出涂层、薄膜生产和热成型。

<REC>

<申请号>=CN86101431

<名称>=聚丙烯酰胺胶粒的远红外干燥法

<申请（专利权）人>=齐鲁石油化工公司研究院

<发明（设计）人>=李玟荃;罗光英

<申请日>=1986.03.01

<地址>=山东省淄博市129信箱

<摘要>=本发明为絮凝剂制造领域。是以聚丙烯酰胺为

代表的高粘度聚合物的干燥方法，其特征是采用远红

外辐射干燥法，它有一个装有远红外辐射板的烘干隧

道，和一套连续送料系统，采用网带托着胶粒干燥。与

传统的热风干燥或其它干燥方法相比，具有能耗小，

效率高，干燥速度快的优点。

<REC>

<申请号>=CN86102385

<名称>=以聚丙烯为基料的树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东压化学有限公司

<发明（设计）人>=河合洋一;阿部勝;吉原昭夫;林茂;口克己

<申请日>=1986.04.09

<地址>=日本东京都千代田区霞之关三丁目2番5号

<摘要>=本发明是一种以聚丙烯为基料的树脂组合物，

它通过于170℃-280℃加热一种混合物制备，此混

合物含有：有特定组成的乙烯-丙烯嵌段共聚物、有

特定组成和粘度的乙烯-丙烯共聚型橡胶、有特定

粒度的无机填料和有机过氧化物，所有组分均有指

定的量。这样得到的以聚丙烯为基料的树脂组合物

有高的模塑流动性，价格便宜，它们的模制品有良好

的低温冲击强度，可油漆性以及高的刚性。因此，它

们适用于制造大型模制品，例如汽车保险杠、防护板

和车身侧面部件。

<REC>

<申请号>=CN86102709

<名称>=聚丙烯基质树脂的配方

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=河合洋一;阿部胜;桢正实;横手幸夫;关口克巳

<申请日>=1986.03.22

<地址>=日本东京都千代田区霞关三丁目2番5号

<摘要>=聚丙烯基质树脂配方，含有聚丙烯基质树脂和炭

黑。炭黑的用量相当于聚丙烯基质树脂重量的

0.01-0.6％。该树脂配方适用于生产具有优良着漆

性能的模塑制品。

<REC>

<申请号>=CN86102907

<名称>=烯烃制品粘接剂

<申请（专利权）人>=抚顺市二轻工业研究所

<发明（设计）人>=沙万金

<申请日>=1986.04.22

<地址>=辽宁省抚顺市新抚区抚民路三道街33号

<摘要>=本发明是一种对聚乙烯、聚丙烯等烯烃类制品

具有较佳粘接作用的粘结剂，其主要配料有氯丁橡

胶、增粘剂和溶剂。氯丁橡胶与增粘剂配比为

100∶20—80。增粘剂可用松香类或萜烯类树脂；

氯丁橡胶可用国产66—1型至66—3型或日本产

的A90，溶剂可用甲苯、二甲苯、乙苯、四氯化碳或醋

酸乙酯与脂肪烃的混合液。其他配合剂有硫化剂、防

老剂和填料，制备方法与类似粘接剂一样。本粘接剂具有防水、防老化、抗剪切等性能，粘

接力强，干燥快，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN86103692

<名称>=玻璃纤维增强的聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=河合洋一;阿部胜;槙正实;铃木孝太郎;星野实

<申请日>=1986.06.02

<地址>=日本东京

<摘要>=一种玻璃纤维增强的聚丙烯组合物。该组合物中

含有粘合力很好的玻璃纤维，具有良好的韧性、高冲

击性能和模塑性能；该组合物中含有接枝聚丙烯树

脂，该树脂是通过在烃类溶剂中用有机过氧化物催

化剂把可游离基聚合的不饱和化合物接枝聚合到结

晶聚丙烯树脂上而得到的，或该接枝聚丙烯与结晶

聚丙烯的共混物，用有机硅烷或有机钛化合物处理

过的玻璃纤维，硬脂酸钙和碱土金属化合物。上述各

成分的量已做了介绍。

<REC>

<申请号>=CN86104877

<名称>=在石油溶剂油中稳定的羧酸聚合物

<申请（专利权）人>=BF古德里奇公司

<发明（设计）人>=罗伯特·伊亚茨·洛克海德;索马斯·理查德·乔治;威廉姆·拉里·巴恩克斯

<申请日>=1986.08.05

<地址>=美国俄亥俄44318

<摘要>=本文介绍了一种聚丙烯酸的石油溶剂油分散液，

其中含有一种在石油溶剂油中可溶胀的高弹体。高

弹体的含量足以使分散液的沉降阻力更小。

<REC>

<申请号>=CN86104233

<名称>=聚丙烯阻燃抗静电母粒及制造方法

<申请（专利权）人>=北京化学纤维研究所;煤炭工业部矿用塑料制品研制厂

<发明（设计）人>=高景晨;陈玉荣;孙吉清;陈婉兮;王肇一;郎燕;张旭平;宋廷玺

<申请日>=1986.06.30

<地址>=北京市朝内大街75号

<摘要>=一种聚丙烯阻燃抗静电母粒。它是采用阻燃剂、抗静电剂、稳定剂、分散剂及

填料，通过二辊混炼机熔融混合，切粒制成。可以使

聚丙烯塑料制品离火自熄，极限氧指数可达29；表面

电阻小于1×10<SUP>9</SUP>Ω。

<REC>

<申请号>=CN86104776

<名称>=氯化聚丙烯—丙烯酸酯胶粘剂的合成

<申请（专利权）人>=华中师范大学

<发明（设计）人>=杨自善;陈迪炎;黄世强

<申请日>=1986.07.14

<地址>=湖北省武汉市武昌桂子山

<摘要>=本发明是以氯化聚丙烯与丙烯酸或其酯在溶液

中进行自由基接枝共聚合反应。所制得的胶粘剂对

聚丙烯、聚乙烯等难粘接的聚烯烃类聚合物材料及其

制品，有较好的粘接强度，对聚丙烯-聚丙烯材料的

粘接剪切强度可达35kg/cm<SUP>2</SUP>。同时，也能用于聚丙

烯-铝、聚丙烯-铁的粘接。其工艺特点是反应时间

短，工艺简单，产品不需要经过分离纯化，即可直接应

用。

<REC>

<申请号>=CN86104775

<名称>=聚烯烃胶粘剂的制备

<申请（专利权）人>=华中师范大学

<发明（设计）人>=杨自善;黄世强;陈迪炎

<申请日>=1986.07.14

<地址>=湖北省武汉市武昌桂子山

<摘要>=本发明是以氯化聚丙烯与丙烯腈、丙烯酸酯在

溶液中进行自由基接枝共聚获得的，对聚烯烃(聚丙

烯、聚乙烯等)有较强胶粘能力的新型胶粘剂。对聚

丙烯-聚丙烯胶粘剪切强度可达55kg/cm<SUP>2</SUP>，也用

于聚丙烯-钢，聚丙烯-铝以及上述金属之间的粘

接。其特点是反应时间短，工艺简单，产品不需要经

过分离纯化，即可直接应用。

<REC>

<申请号>=CN86104757

<名称>=氯化聚丙烯—有机硅胶粘剂的合成

<申请（专利权）人>=华中师范大学

<发明（设计）人>=黄世强;杨自善;陈迪炎

<申请日>=1986.07.14

<地址>=湖北省武汉市武昌桂子山

<摘要>=本发明的特征是以二苯基硅双甲基丙烯酸酯与

氧化聚丙烯进行自由基接枝共聚。具有反应的间短、

工艺简单、产品不需要经过分离提纯手续，即可实际

应用的特点。所提供的氯化聚丙烯—有机硅接枝共

聚胶粘剂，是对难粘聚烯烃(聚丙烯、聚乙烯等)聚合

物制品、薄膜有较强粘接效果的胶粘剂，对聚丙

烯—聚丙烯的粘接剪切强度可达40kg/em<SUP>2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN86104141

<名称>=聚丙烯酸酯类药物缓释材料的制备方法

<申请（专利权）人>=珊瑚化工厂

<发明（设计）人>=王善沅

<申请日>=1986.12.25

<地址>=上海市虹口区北宝兴路611号

<摘要>=一种含有聚丙烯酸酯类，药物缓释材料的制备方

法，是在现有的制备方法中加入对水溶解度极大的醣

类和用辐照引发代替以往化学引发单体的新方法，使

产品成网孔结构，并减少化学方法引发时可能残留的

引发剂和促进剂对人体有害影响。这种新材料可广

泛应用于骨髓炎、大面积脓肿、软组织感染等骨病，经

各大医院临床使用，手术获优级达90％以上，优良级

达100％。

<REC>

<申请号>=CN86105495

<名称>=可喷涂和可发泡的绝缘组合物

<申请（专利权）人>=尤尼罗亚尔化学公司

<发明（设计）人>=鲁克·E·费斯安;弗朗克·C·塞萨里

<申请日>=1986.08.26

<地址>=美国康涅狄格州06749

<摘要>=一种可喷涂和可发泡的绝缘组合物，它包含：

(A)至少一种选自由乙烯/α-烯烃共聚物、乙烯/α

-烯烃/非共轭多烯三聚物、聚丙烯酸酯、聚甲基丙

烯酸酯、聚异戊二烯、聚丙烯腈、聚甲基丙烯腈和聚

丁二烯组成的一组低分子量聚合物；(B)一种有效量

的固化剂；和(C)一种有效量的发泡剂，它所具有的

活化温度低于或约等于组分(B)的固化温度，所述组

合物在5秒<SUP>-1</SUP>或更大的剪切速率下的布鲁克费尔德

(Brookfield)粘度约为100,000厘泊或更低。也公开

了一种用该组合物提供一层绝缘发泡材料的工艺方

法。

<REC>

<申请号>=CN86106211

<名称>=水下混凝土外加剂

<申请（专利权）人>=石油部施工技术研究所

<发明（设计）人>=田广墅;陆泉林;杜伟;吕新华;朱蓓蓉;王山;顾大平;季鸿渐;孙占维

<申请日>=1986.09.16

<地址>=天津市塘沽津塘公路40号

<摘要>=一种用于水中灌注的水下混凝土外加剂，是由聚

丙烯酰胺与页岩灰或与硅粉混合而成。可含有β—

萘磺酸甲醛缩合物等阴离子表面活性剂。掺入该外

加剂的水泥、砂浆或混凝土拌合物从中自由落下进行

灌注时不离析、不分散，保持灌注硬化物的性质不变，

成本较低。可用一般施工方法进行水下灌注混凝土、

水下浆锚、水下灌浆等快速施工。

<REC>

<申请号>=CN86107600

<名称>=热塑组合物的生产方法

<申请（专利权）人>=希尔斯股份公司

<发明（设计）人>=哈拉尔德·斯特姆;罗尔夫·沃尔特·特旺纳;迪特尔·图尼格

<申请日>=1986.11.06

<地址>=联邦德国马尔

<摘要>=本文公开了一种用于生产抗冲击强度、透明度、

表面光洁度和耐气候性能都有提高的模塑部件的热

塑性塑料组合物及其制造方法。这种组合物是由交

联的聚乙烯基芳族组合物为硬内核、交联聚丙烯酸

酯为橡胶型弹性中间层和聚氯乙烯为外壳层所构成

的。

<REC>

<申请号>=CN86107040

<名称>=一种适应性广的毛皮润湿剂

<申请（专利权）人>=中国科学院新疆化学研究所

<发明（设计）人>=陈文海;玛依努尔;张怀庆

<申请日>=1986.10.07

<地址>=新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京路

<摘要>=一种适应性广的毛皮润湿剂，它由非离子表面活

性剂聚氧乙烯壬基酚醚、烷基苯磺酸钠、聚氧乙烯聚

丙烯丙二醇醚、丙二醇聚氧乙烯醚与水按一定比例混

合而成。也可以由聚氧乙烯壬基酚醚、聚氧乙烯聚丙

烯丙二醇醚、丙二醇聚氧乙烯醚与水按一定比例混合

而成。  本润湿剂配制简便，使用方便无需特殊设备，并

具有较好的脱脂洗涤作用，还可以通过调整配方中各

组分比例，使其适应不同类型的毛皮。

<REC>

<申请号>=CN86107933

<名称>=丙烯均聚物或共聚物的制造方法

<申请（专利权）人>=三井东圧化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;藤隐一郎;内川进隆

<申请日>=1986.11.25

<地址>=日本东京都

<摘要>=使丙烯均聚物或共聚物分子量控制恒定的方

法。单独用丙烯或用丙烯和可与丙烯共聚的α-烯

烃，在氢存在下，于装有回流冷凝器的反应釜中本体

聚合。不断测量从反应釜中移走的热量，由移走热量

和单位数量聚丙烯消耗的氢体积不断计算出反应釜

中消耗的氢体积(X)，然后再加入与计算体积的变化

相当体积的氢，就能把分子量控制在预期水平，连续

制造丙烯均聚物和共聚物。X是通过聚丙烯的特性粘

数η与单位数量聚丙烯消耗的氢体积的关系式lnη

＝lnX+A而得到的。

<REC>

<申请号>=CN86108501

<名称>=丙烯的聚合方法

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;藤隐一郎;内川进隆

<申请日>=1986.12.11

<地址>=日本东京都

<摘要>=由过渡金属催化剂和有机铝化合物组成的催化

系统存在下以恒定生产速率连续生产聚丙烯的方

法。聚丙烯生产速率基于在单位时间内某一恒定温

度下的反应罐中移去的热量来计算，当保留在反应

罐中的有机铝化合物和过渡金属催化剂重量比不大

于某预定值时通过改变有机铝化合物输入量来控

制。当保留在反应罐中的有机铝化合物和过渡金属

催化剂重量比大于某预定值时可通过改变过渡金属

催化剂输入量来控制恒定生产速率来生产质量一致

的聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN86107768

<名称>=聚烯烃改性填充母料及其制造方法

<申请（专利权）人>=颜异亮;颜锦春;谢明杰

<发明（设计）人>=颜异亮;颜锦春;谢明杰

<申请日>=1986.11.10

<地址>=湖南省邵阳市染料厂

<摘要>=本发明为聚烯烃改性填充母料的生产技术，其特

点是以松香或松香衍生物作为无机填充料的包裹剂，

取代了传统的无规聚丙烯，因而避免了无规聚丙烯

所存在的易老化、强度低等缺点，它是按如下配比，

经混炼、切粒制成的，其重量组成为：聚烯烃树脂

0～10％，松香或松香衍生物0.3～15％，无机填充料

70～95％，适用于各种热塑性树脂的加工，所得塑料

制品性能，超过了用无规聚丙烯制成的聚烯烃母料

的要求，而且价格低廉、原料来源充足。

<REC>

<申请号>=CN86108433

<名称>=聚合物/液晶组合物半透膜及其使用方法

<申请（专利权）人>=标准石油公司

<发明（设计）人>=埃列娜·西蒙娜·佩尔切克

<申请日>=1986.12.19

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=组合膜的组合物由约99至30份(重量)选自聚芳

撑、取代聚芳撑、聚酯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚卤乙烯

和含氮聚合物的聚合物链基质和约1至70份(重量)

选自近晶型和胆甾型类液晶所组成。组合膜组合物

是新型的并可用作半透膜，同时也提供了用于分离

气体的方法。

<REC>

<申请号>=CN86108164

<名称>=含磺甲基酰胺的聚合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=诺尔科化学公司

<发明（设计）人>=多德·温格·方格;戴维德·J·科瓦尔斯基

<申请日>=1986.12.03

<地址>=美国伊利诺斯州60566·1024

<摘要>=本发明提供了一种生产磺甲基聚丙烯酰胺的方

法，其特征在于在至少约100℃，反应混合物的初始

pH值小于约12、最好大约3～8的情况下使聚丙烯

酰胺与甲醛和亚硫酸氢盐反应。还对化合物磺甲基

聚丙烯酰胺做了权项的要求。

<REC>

<申请号>=CN86107790

<名称>=一种热熔胶

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=孟宪铎

<申请日>=1986.11.11

<地址>=山东省济南市科学路

<摘要>=本发明提供了一种热熔胶，其组成(重量％)是：

主粘体为改性无规聚丙烯树脂50—79；赋粘树脂20

—50；粘度调节剂0—15；热氧化稳定剂0.5—1.0。

本发明的热熔胶可直接应用于钢管黄夹克自动生产

线，对钢管和硬塑料管之间粘接性能优良，此外还可

用于难粘材料聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃塑料板材、管

材及异型材的粘接。

<REC>

<申请号>=CN86107776

<名称>=四溴双酚A双(2，3-二溴丙基醚)制造工艺

<申请（专利权）人>=山东省农药氯碱工业协会

<发明（设计）人>=王培中;付隆基;段开忠;高建军

<申请日>=1986.11.13

<地址>=山东省济南市历山路

<摘要>=本发明系溴系阻燃剂四溴双酚A双-(2，3-二溴

丙基醚)制造工艺，其特点是以四溴双酚A、氯丙烯及

溴素为原料，经醚化、溴化、结晶三步主要工序，制得

四溴双酚A双-(2，3-二溴丙基醚)本工艺选用了新

的溶剂，尤其是采用了乙醇稀释剂体系，确保了最终

产品质量。产品外观为白色粒状结晶，熔点范围95

—110℃，总收率91.2—95％，用本工艺制得的产品

作为阻燃添加剂加工的聚丙烯制品，经测试各项指标

均可达到国家有关标准。

<REC>

<申请号>=CN86108230

<名称>=电子陶瓷流延成膜粘合剂

<申请（专利权）人>=上海无线电六厂

<发明（设计）人>=陈锦甫

<申请日>=1986.12.15

<地址>=上海市光复西路419号

<摘要>=本发明涉及一种电子陶瓷流延成膜粘合剂，它主

要由高分子聚合物、溶剂、增塑剂及助剂等组成，其中

高分子聚合物为聚乙烯类树脂或聚丙烯酸类树脂、溶

剂选自酯类、酮类、醇类和水中的至少1～2种，增塑

剂为酯类化合物，助剂包括具有润滑、脱模、消泡、分

散和赋粘等作用的添加剂。该粘合剂在流延时温湿

度要求宽、无毒，流延后瓷膜收缩小、挺括度好，所得

的瓷膜片致密、均匀、光滑。其成本仅为现有同类产

品的1/5～1/4。

<REC>

<申请号>=CN86108877

<名称>=锆冻胶堵水剂

<申请（专利权）人>=胜利油田采油工艺研究院;华东石油学院

<发明（设计）人>=朱恒春;赵福麟;余成刚

<申请日>=1986.12.31

<地址>=山东省东营市

<摘要>=本发明是由成胶剂聚丙烯酰胺(PAM)或甲叉基

聚丙烯酰胺(MPAM)与交联剂无机锆化合物组成。

无机锆化合物有氧氯化锆，四氯化锆，硫酸锆，硝酸锆

等。注入工艺采用双液法，工艺简便，施工安全，而且

可堵可解。本堵剂既可用于油井，进行选择性堵水；

又可用于注水井，调整吸水剖面。其热稳定性好，堵

水率高，吸附性强，耐水冲刷，有效期长，堵剂无毒性

和刺激性，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN87100207

<名称>=由锆英石制取氧化锆

<申请（专利权）人>=上海跃新化工厂

<发明（设计）人>=丁章龙;王国震;陈斝

<申请日>=1987.01.07

<地址>=上海市宝山县罗泾乡新陆村(沪太路东升路)

<摘要>=一种从锆英石制取氧化锆的方法。锆英石经碱

分解，水洗除硅，产物经盐酸溶解，溶液蒸发浓缩至比

重40B'e，游离酸度6-8NHCl，然后用0.5-2倍体积

的水稀释浓缩液，同时加入1％聚丙烯酰胺，搅拌，硅

和其他杂质呈团絮状沉淀析出。所得溶液酸度控制

在1-6NHCl，以酮类或中性磷类或胺类萃取剂萃取

Fe<SUP>+3</SUP>，萃取除铁后溶液一次结晶氧氯化锆，灼烧成

ZrO<SUB>2</SUB>。其中ZrO<SUB>2</SUB>含量＞97％，SiO<SUB>2</SUB>＜0.01％，

Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>＜0.008％。ZrO<SUB>2</SUB>实收率(生产规模)≥75％。

<REC>

<申请号>=CN87100106

<名称>=菠萝蛋白酶的新提取方法

<申请（专利权）人>=北京市营养源研究所;广西防城县罐头食品厂

<发明（设计）人>=李立钊;王克诚;杨正宗

<申请日>=1987.01.14

<地址>=北京市右安门外东滨河路2号

<摘要>=本发明涉及一种从菠萝加工下脚料中提取菠萝

蛋白酶的新方法。采用聚丙烯酸(或其盐)将酶从果

汁中分离出来，并且可以回收利用全部果汁。菠萝蛋

白酶在医药、制革、毛皮加工、饮料等各行业有着广泛

的用途。

<REC>

<申请号>=CN87100218

<名称>=烯烃多段聚合方法

<申请（专利权）人>=国家医药管理局上海医药设计院

<发明（设计）人>=高煦;郑炽;王有辉;方丽珍;胡美娣;倪进方

<申请日>=1987.01.24

<地址>=上海市南京西路1856号

<摘要>=本发明属于石油化工领域。本发明的烯烃聚合

分二个阶段。第一阶段为溶剂法聚合或液相本体法

聚合。第二阶段的聚合在卧式釜中进行，得到不含液

相溶剂(或液相聚合单体)的聚合物，其聚合模式可

为：  浓液相本体或溶剂聚合区+聚合蒸发干燥区；聚

合蒸发干燥区；浓液相本体或溶剂聚合区+聚合蒸发

干燥区+气相聚合区；聚合蒸发干燥区+气相聚合区；

浓液相本体或溶剂聚合区+气相聚合区；气相聚合

区；本发明对聚丙烯的本体聚合尤为适用，亦可用于

聚乙烯等聚烯烃。

<REC>

<申请号>=CN87101456

<名称>=皮鞋绷前尖热熔粘合剂及制备方法

<申请（专利权）人>=轻工业部制鞋工业科学研究所

<发明（设计）人>=钟宁庆;邓启明

<申请日>=1987.11.28

<地址>=北京市东城区东四六条45号

<摘要>=本发明属于用聚丙烯研制皮鞋绷前尖热熔粘合

剂及制备方法，使用具有等规结构的聚丙烯作为粘合

剂的基料，加入有机过氧化物、成核剂、抗氧剂构成热

熔粘合剂。各种主、辅原料均为工业级，无特殊要求，

生产工艺设备简单，无需进行原料精制、缩聚、共聚等

工艺，成本仅为聚酯绷楦胶的四分之一，适用于各种

内底材料如皮革、纸板、再生革等，均具有很好的粘合

力。

<REC>

<申请号>=CN87100899

<名称>=质子束辐照聚丙烯的方法及设备

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=王广厚;俞瑞鑫;李象晋;朱以漳;窦烈

<申请日>=1987.02.21

<地址>=江苏省南京市汉口路

<摘要>=利用质子束辐照聚丙烯薄膜材料的方法及设备，

用于提高聚丙烯材料的性能。质子的辐射剂量在

20Mrad～60Mrad，剂量率为6～7.10<SUP>4</SUP>rad/sec，辐照

设备包括质子注入机、静电扫描设备及薄膜卷动机构

或送样系统，使薄膜材料的受辐照的剂量及剂量率满

足一定范围，控制不同能量的质子流，可以得到具有

不同层状结构性能的基片材料。

<REC>

<申请号>=CN87101650

<名称>=玉米、豆饼等粗原料深层发酵精制水解酶新工艺

<申请（专利权）人>=河北省科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=丁鲁华;张建明;蒋千里

<申请日>=1987.02.28

<地址>=河北省保定市五四路河北省科学院微生物所

<摘要>=本发明属于酶制剂工业生产，后提取工艺的革

新。  以聚丙烯酰胺为凝聚剂(加量8—10％)，以

Ca<SUP>++</SUP>-Na<SUP>+</SUP>离子作保护剂(加量0.5—1％)，处理，可使

粘稠糊状的发酵液固液分层，经板框过滤可得到透明

的酶液。经大型中空纤维器的超滤浓缩15—20倍、

淀粉材料填充造粒、沸腾干燥(50—60℃)即可得到

“食品级”的精制酶制剂。可用于啤酒、饴糖、食醋、葡

萄糖、酒精以及需将有关大分子底物进行水解处理的

行业。

<REC>

<申请号>=CN87101305

<名称>=一种瞬间固化热熔胶

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=孟宪铎

<申请日>=1987.02.26

<地址>=山东省济南市千佛山下科院路

<摘要>=本发明提供了一种瞬间固化热熔胶，其组成(重

量％)为改性无规聚丙烯树脂20～30，共混赋粘树脂

30—45，混合蜡30～40，热氧化稳定剂1.0，本发明

的热熔胶作为瞬间固化自动包装生产线粘接牛皮纸

和瓦楞纸箱用固化速度不超过10秒钟。

<REC>

<申请号>=CN87101742

<名称>=低分子聚丙烯的制备工艺

<申请（专利权）人>=锦州石油化工公司锦州炼油厂

<发明（设计）人>=张树邦

<申请日>=1987.03.10

<地址>=辽宁省锦州市重庆路1号

<摘要>=炼油厂催化裂化产物混合碳三在液体均相催化

剂的存在下进行齐聚，生产平均分子量为1000左右

的低分子聚丙烯。催化剂由三氯化铝、甲苯和1，2—

—二氯乙烷三组份配制而成。混合碳三中丙烯含量

为65—85％。聚合反应可以单釜间歇进行，也可以

双釜连续进行。

<REC>

<申请号>=CN87103355

<名称>=流延聚丙烯真空镀铝薄膜的方法

<申请（专利权）人>=张忠武

<发明（设计）人>=张忠武;朱柏海

<申请日>=1987.05.04

<地址>=浙江省肖山县盈丰真空镀膜厂

<摘要>=本发明是属于流延聚丙烯薄膜镀铝的方法。在

镀敷过程中，只要控制好设备的跟踪力和真空室里的

温度和铝的蒸发量，就能在流延聚丙烯薄膜表面镀敷

一层牢固的铝膜。该方法操作简单，铝层附着力强，

热封性能好，是理想的制作包装的材料。

<REC>

<申请号>=CN87104685

<名称>=引火物和制作引火物的方法

<申请（专利权）人>=布瓦瓦洛尔公司

<发明（设计）人>=雅克·雅各布;让-克劳德·沃德勒;让·勒加尔

<申请日>=1987.06.02

<地址>=法国普卢马戈亚

<摘要>=本发明涉及一种引火物和制作引火物的方法。引火物包括包封5，包封5内装有木块或木炭

块，木块或木炭块被浸入热石蜡槽中而包复有石蜡。

包封由带有聚乙烯或聚丙烯衬层的纤维素层构成，因

而包封5可用热熔合方法来封闭。在引火物用于家用炉火情况下，可燃物是一种含

树脂的木头和白木的混合物，该混合物在至少120℃

的温度下可被石蜡包覆。在引火物用于烤架的情况下，可燃物是至少含

82％固化碳的木炭，将该木炭浸入温度为100℃至

180℃的石蜡槽中1至2秒种，则可被厨用石蜡包

覆。

<REC>

<申请号>=CN87104697

<名称>=封接膜

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=伯萨尔特·伯那德·路易斯·L;奥尔森·斯蒂芬·伯蒂尔;维兰斯·W·F;玛丽亚·约瑟夫

<申请日>=1987.05.29

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种具有优良密封强度的封接膜，它带有一个由

聚烯烃，如聚丙烯组成的基层，而且在这个基层的一

面或两面上有一种混合物膜层，混合物相对于基层的

重量为1—20wt％，这种混合物是(a)

70—95wt％的线型低密度聚乙烯或至少一种烯族

的不饱和单体的聚合物，这些单体至少一种具有一个

官能团的，如乙烯和乙烯基乙酸酯的共聚物，(b)

5～30wt％的树脂，这种树脂的分子量比线型低密

度聚乙烯或那种聚合物的分子量要低，这种树脂比如

为一种氢化的石油树脂。

<REC>

<申请号>=CN87104938.4

<名称>=一种耐高温的聚丙烯编织袋原料配方

<申请（专利权）人>=杭州新丰塑料厂

<发明（设计）人>=杜方潮

<申请日>=1987.07.17

<地址>=浙江省杭州市清泰门秋涛路571号

<摘要>=本发明属于塑料制品的原料配方。它是由聚丙

烯、碳酸钙、陶土、滑石粉和钛酸酯偶联剂，按一定比

例混合而成的。由于偶联剂的作用，增大了无机填料

在聚丙烯基料的掺合量，从而提高了编织袋的软化温

度，达到包装温度高达150℃的物料的目的。本原料

配方工艺简单，无需增添设备，具有一定的社会效益

和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN87106219

<名称>=涂料组合物

<申请（专利权）人>=国际油漆有限公司

<发明（设计）人>=艾德里安·弗格森·安德鲁斯;尼古拉斯·圣·约翰·休;迈克尔·约翰·纳恩

<申请日>=1987.09.05

<地址>=英国伦敦

<摘要>=涂料组合物包括含至少两个环形羧酸酐基的酐

聚合物A和含至少两个可与酐基起反应的选自羟基

烷基氨基、羟基烷氧基烷基氨基、羟基取代的酸基烷

基氨基或聚酸基烷基氨基、巯基烷基氨基、及唑烷

基的官能团的聚合物B。A和B之一至少含一个选

自聚醚、聚酯、硅氧烷、聚双烯烃、聚氢化双烯烃，聚氨

基甲酸酯、聚异丁烯及聚丙烯酸酯链的柔性聚合物

链。该聚合物各特征官能团存在于柔性聚合物链端

上。

<REC>

<申请号>=CN87107030

<名称>=聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东肚化学株式会社;本田技研工业株式会社

<发明（设计）人>=阿部胜;河合洋一;关口克己;小松泰典;青木修;安达良平

<申请日>=1987.10.12

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种聚丙烯树脂组合物的组成为：a)一种特定量

的特殊的结晶乙-丙嵌段共聚物，b)一种特定量的特

殊的乙-丙共聚橡胶和/或乙-丙-二烯三元共聚橡

胶，c)特定量的滑石，已用表面处理剂按特殊方法进

行了表面处理，d)特定量的特殊的硫酸钡，具有特定

的平均颗粒尺寸，e)特定量的棱柱形或针状碳酸钙，

具有特殊的颗粒尺寸和特定的长宽比，f)特定量的一

种成核剂。组分c)、d)和e)的总量在特定的范围内。

<REC>

<申请号>=CN87107005

<名称>=生产塑料和橡胶组合物的方法

<申请（专利权）人>=永安信彦

<发明（设计）人>=永安信彦

<申请日>=1987.10.16

<地址>=日本熊本县

<摘要>=将破碎废橡胶得到的细颗粒状废橡胶细颗粒与

破碎废聚乙烯或聚丙烯模制品制成的废塑料经粗化

的粗颗粒混合，得到一种原料混合物。加热该混合物

时，仅熔融废塑料经粗化的粗颗粒，并将所得材料加

压及注射，模制成所需形状。由此获得的组合物具有

乌木状外形，重量轻、硬度高、韧性好、耐水性和耐候

性好。

<REC>

<申请号>=CN87107694.2

<名称>=聚丙烯抗静电母料及其制造方法

<申请（专利权）人>=侯庆华;潘宇明

<发明（设计）人>=侯庆华;潘宇明

<申请日>=1987.11.07

<地址>=江苏省无锡市曹张新村466-503室

<摘要>=本发明所属技术领域为高分子材料加工。本发

明提供了一种聚丙烯抗静电母料的制造方法。其特

征在于将抗静电剂、抗氧剂和聚丙烯树脂按一定比例

均匀混合，经螺杆挤压而制成高浓母料。在纺制聚丙

烯抗静电纤维时只需在聚丙烯树脂中掺混相当于总

重量2～4％的本发明方法制造的母料，就可纺制出

比电阻小于109Ω·cm的聚丙烯抗静电纤维。其可纺

性和成品纤维的性能优于纺丝时直接添加抗静电剂

的方法制造的聚丙烯抗静电纤维。

<REC>

<申请号>=CN87107742.6

<名称>=高压聚乙烯填充母料

<申请（专利权）人>=北京塑料十一厂

<发明（设计）人>=王英家;徐国庆;张风兰

<申请日>=1987.11.17

<地址>=北京市通县

<摘要>=在塑料制品中，添加填料可大幅度降低成本，还

可改善制品很多性能。目前使用的填料品种很多，本

产品是用做聚烯烃塑料制品中的填料，继无规聚丙烯

填充母料又一品种，该母料不仅优于其他填料母料，

且具有优异的分散性和流动性。

<REC>

<申请号>=CN88100095.7

<名称>=利用热容-相变热储热的人体温热器内装原料配方

<申请（专利权）人>=西北大学

<发明（设计）人>=张志英

<申请日>=1988.01.09

<地址>=陕西省西安市小南门外

<摘要>=本发明公开了一种便携式温热取暖器的储能放

能原料的配方，该配方具有加热时利用热容和相变热

储能，使用时放出所储热量的特征，储能材料的成份

主要是碱金属或碱土金属无机盐水合物以及少量的

无机盐和聚丙烯酸，混合均匀。该配方原料易得；能

反复加热使用；价格低；加热方式简便；使用时无刺激

气味，特别适合于手部取暖或人体一些疾患部位的局

部保暖。

<REC>

<申请号>=CN88100034.5

<名称>=一种用于石油开采的防止粘土膨胀剂及制备方法

<申请（专利权）人>=王其南

<发明（设计）人>=王其南

<申请日>=1988.01.12

<地址>=河北省廊坊市石油部管道勘察设计院

<摘要>=一种用于石油钻井、开采的防止粘土膨胀剂，由

多乙烯多胺盐酸盐化羟甲基聚丙烯酰胺为主要成份

的高分子化学处理剂。它用于钻井泥浆、油田压裂、

酸化过程中具有一剂多用特点。它的絮凝、防止粘土

膨胀和剪切稀释的性能优良。它的抗冲刷能力强，防

膨时间持久，对原始岩芯渗透率伤害小，并且还有和

其它助剂配伍好，添加相对量低的优点。它的性能优

良、原材料易待、工艺简单和成本低廉的优点将使之

成为化学采油中最重要的助剂。

<REC>

<申请号>=CN88100647.5

<名称>=丙烯共聚物的制备方法

<申请（专利权）人>=三井石油化学工株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;丰田昭德;柏典夫

<申请日>=1988.01.19

<地址>=日本东京都

<摘要>=MFR值在10克/10分钟以上的流动性好的丙

烯聚合物的制备方法。由至少2段的前段聚合工序

以及由接续的后段聚合工序组成。控制由前段聚合

工序的第一阶段得到的结晶聚丙烯和由其最后阶段

得到的结晶聚丙烯的特性粘度值是重要的。

<REC>

<申请号>=CN88100052.3

<名称>=高流动性高韧性聚丙烯塑料及其制备

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=王维;李东明;王德禧;漆宗能

<申请日>=1988.01.14

<地址>=北京市海淀区中关村

<摘要>=本发明属于高流动性高韧性聚丙烯工程塑料及

其制法。用机械共混方法，将聚丙烯树脂、有机过氧

化物或含有微量过氧化物的聚丙烯降温母粒和乙丙

橡胶及复合成核剂共混，制备出具有高流动性耐冲击

的聚丙烯工程塑料，其熔融指数和+23℃的IZOd冲

击强度值分别为5-45克/10分钟和5-65公斤。

厘米/厘米，能够满足制备形状复杂的大型薄壁制品

的成型和使用要求。

<REC>

<申请号>=CN88101604

<名称>=以铝体系偶联剂为改性剂的新型填充母料

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=章文贡;陈田安;陈文定

<申请日>=1988.03.22

<地址>=福建省福州市仓山区岭后路38号福建师范大学科研生产处

<摘要>=本发明系用于聚乙烯和聚丙烯塑料制品的一类

新型填充母料制备方法，以新型铝体系偶联剂为改性

剂，以含氧、氮、硫、磷等具弧电子对原子的有机物为

协同剂，以共熔复合树脂为载体以及含有必要加工助

剂的新型填充母料，具有填加量大，加工性好，吸水率

低，能长期贮存，制品性能好，适用性强而且成本低的

特点。应用于塑料制品，可以代用部分树脂，改善加

工性和制品质量，节能，因而明显降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN88103616.1

<名称>=用于合成无规聚丙烯的催化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=液体公司

<发明（设计）人>=蒂莫·赖农伦;帕卡·索慕伦

<申请日>=1988.05.25

<地址>=芬兰埃斯波

<摘要>=采用由氯化的有机镁化合物作载体的齐格勒—

纳塔催化剂体系，使丙烯进行淤浆聚合生成无规聚丙

烯。制备催化剂体系时，将上述固体成份用热TiCl<SUB>4</SUB>

溶液进行回流处理，再将所得产物与三烷基铝一起在

淤浆聚合条件下加到反应体系中，以得到无规聚合

物。

<REC>

<申请号>=CN88103719.2

<名称>=增韧型碳酸钙填充聚丙烯的制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=黄少慧

<申请日>=1988.06.16

<地址>=广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明涉及一种以丙烯酸酯类聚合物的单体为

助剂制备碳酸钙填充聚丙烯的方法。将助剂单体加

引发剂后与填料及聚丙烯粉用球磨法混合均匀，所得

料粉可直接加工制品，也可按常规方法造粒后再加

工。工艺过程中，由于助剂单体发生聚合并成薄层分

布，因而同时具有偶联剂、粘结剂、增韧剂和加工助剂

的作用。本发明方法所制得的材料加工流动性、刚性

及耐热性好，冲击强度及韧性均有明显提高。而且工

艺简单容易实施，成本低。本发明方法还可用于制备

聚乙烯、聚氯乙烯或EVA等的碳酸钙填充材料。

<REC>

<申请号>=CN88104809.7

<名称>=生产耐冲击聚丙烯共聚物的方法

<申请（专利权）人>=联合碳化公司

<发明（设计）人>=哈罗德·库特·菲克;威廉·乔治·希尔德

<申请日>=1988.07.06

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明涉及在二个反应器中生产一种具有合乎

要求的低温性能和高的抗应力发白性的含有以聚丙

烯均聚物或共聚物为母料的掺入乙烯/丙烯共聚物

的耐冲击聚丙烯共聚物的方法。

<REC>

<申请号>=CN88106010.0

<名称>=培养微生物的致密培养基的制备方法

<申请（专利权）人>=包格奠尔兹院士基辅医学院

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·弗拉迪斯拉弗维奇·盖新斯基;弗拉基米尔·佩夫洛维奇·新诺包可夫;尼古拉·尼古拉伊维奇·马琴科;万莱利·格里高利伊维奇·弗伊技柴可夫斯基;泰地安娜·伊万诺夫娜·可莱茵尤可娃;弗拉基米尔·维克多罗维奇·奥尼斯琴科

<申请日>=1988.06.23

<地址>=苏联基辅

<摘要>=培养微生物的培养基的制备方法，包括丙烯酰

胺，N，N′-亚甲基双丙烯酰胺在有平均分子量为7.2

×10<SUP>4</SUP>的支化聚丙烯酰胺(相应的重量比为7.0～15.0

∶0.11～0.21∶0.028～0.11和引发剂存在时在生理

溶液中进行共聚直到形成凝胶，洗涤并用营养基质浸

润。

<REC>

<申请号>=CN88105614.6

<名称>=聚丙烯微孔膜及其生产方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=史观一;张景云;张玉宝;陈敏霞

<申请日>=1988.12.14

<地址>=上海市零陵路345号

<摘要>=本发明属于一种含有双组份β晶型成核剂的聚

丙烯微孔膜及其生产方法，该膜由0.0001—5％重量

的有机二元酸，0.001—5％重量的碱土金属化合物和

聚丙烯组成。经挤出或吹塑法将β晶型聚丙烯树脂

制成基膜，再经拉伸成微孔膜。不仅生产方法简易，

而且本发明的聚丙烯微孔膜适用于电容器用的粗化

膜，可印刷书写，用于超滤或气体分离或溶剂分离的

微孔膜。

<REC>

<申请号>=CN88106893.4

<名称>=使聚丙烯酸酯聚合物硫化的无后硫化方法

<申请（专利权）人>=BF谷德里奇公司

<发明（设计）人>=弗雷德·理查德·沃尔夫

<申请日>=1988.09.27

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种用二组分硫化体系或联合一组分体系实现

的使含有卤素和羧基双硫化点的聚丙烯酸酯橡胶硫

化的无后硫化方法。二组分硫化体系包含一种或多

种金属的酸盐和季铵盐及(或)季盐。一组分硫化

体系包含季铵或季的酸盐。该方法包括硫化剂与

聚丙烯酸酯橡胶共混，和将所得的组合物加热到硫化

为止。由于混合后的组合物具有良好的储存稳定性，

因此不必立即加热硫化。此方法还可以包括将混合

后的组合物储存到需要硫化时的步骤。

<REC>

<申请号>=CN88107545.0

<名称>=玻璃纤维强化的热塑性树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=后地雅士;吉原幸雄

<申请日>=1988.11.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种玻璃纤维强化的聚丙烯-聚酰胺树脂组合

物，该组合物包含：(a)一种丙烯-乙烯嵌段共聚物，

其中乙烯含量为5-30％(摩尔)，熔体流速不小于

1.5g/10分钟，该共聚物含量为25-65％(重量)；和

(b)75-35％(重量)的聚酰胺；丙烯-乙烯嵌段共聚物

和聚酰胺的总量为100％(重量)；和(c)玻璃纤维；

(d)一种以不饱和羟酸或其衍生物接枝的聚丙烯；和

(e)一种有机过氧化物，(c)、(d)和(e)的含量如说明

书中所述。

<REC>

<申请号>=CN88107632.5

<名称>=废旧塑料提取可燃物的方法

<申请（专利权）人>=马忠俊;周文武;杨志杰;李主中;李云

<发明（设计）人>=马忠俊;周文武;杨志杰;李主中;李云

<申请日>=1988.11.03

<地址>=山西省运城市解州办事处社东居委会

<摘要>=从废塑料，特别是从聚乙烯、聚丙烯类废旧塑料

中提取可燃物的方法，它包含清洗、挤塑加料、加热解

聚、加热裂解、分馏冷却、成品收取几个工艺过程，其

特征在于加入一定比例的催化剂，从而使可燃物收率

达90％以上，本法工艺简单，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN88108136.1

<名称>=高低压聚乙烯聚丙烯通用粒状填料的制备方法

<申请（专利权）人>=张春芳

<发明（设计）人>=张春芳

<申请日>=1988.12.06

<地址>=北京市宣武区前门大街掌扇胡同19号(编码)100051

<摘要>=一种高低压聚乙烯、聚丙烯通用粒状填料的制备

方法，该方法包括使作为高分子材料填料的元素周期

表第II族金属元素的碳酸盐粉末与烃类润滑物质或

有机羧酸及其酯一起混合搅拌，对该碳酸盐粉末进行

表面处理，在处理的同时或在处理之后，添加偶联剂，

搅拌均匀后，再添加高分子材料，搅拌均匀后挤出切

粒。

<REC>

<申请号>=CN88108855.2

<名称>=热硫化胶鞋粘合剂

<申请（专利权）人>=天津市大中华橡胶厂

<发明（设计）人>=李淀多;李葆诚

<申请日>=1988.12.27

<地址>=天津市河北区中山北路6号

<摘要>=热硫化胶鞋粘合剂，是以预配制好的由聚乙烯醇

水解体和聚丙烯酰胺的水溶物组成的二元物和由天

然胶乳、萜烯树脂、硫化促进剂、颜料等混合而成的乳

胶浆按一定比例配制而成的。其特点：可使胶鞋里、

面布的粘附强度提高一倍以上，有效地解决了模压胶

底鞋在穿用时底边开胶的问题。

<REC>

<申请号>=CN88109253.3

<名称>=易撕开的热密封材料

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=杉正浩;中川贵

<申请日>=1988.12.15

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种热密封材料，它具有面对面地叠放并能热熔

在一起的若干个树脂面层，其中至少有一个面层是由

一种树脂组合物形成的，该组合物包括：(A)30—85(重)％的低密度聚乙烯，其密度为

0.91—0.94克/厘米3，结晶度不超过40％，(B)5—40(重)的聚丙烯，和(C)10—40(重)％的低结晶度或无定形的乙烯

/α-烯烃的共聚物。

<REC>

<申请号>=CN88109228.2

<名称>=聚丙烯和拉伸聚丙烯薄膜的生产方法

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;山田雅也;石山正信;中野政男;丰田昭德

<申请日>=1988.12.15

<地址>=日本东京都

<摘要>=聚丙烯的生产方法，其包括在催化剂的存在下预

聚3-甲基丁烯-1，预聚3-甲基丁烯-1的量对每克

固体钛催化剂为0.1至100克，然后，在预聚过程中

使用的催化剂的存在下，聚合丙烯或将丙烯和α-烯

烃共聚直至单体或聚合的单体的量为预聚3-甲基丁

烯-1的量的1000至100000倍。本发明还提供具有

优异透明性能，透明性或刚性损失极少的拉伸聚丙烯

薄膜。

<REC>

<申请号>=CN88108846.3

<名称>=不可燃润滑液体

<申请（专利权）人>=赫尔可夫汽车-公路研究所;赫尔可夫涡轮机制造联合公司;赫尔可夫基洛夫涡轮机工厂

<发明（设计）人>=范迪姆·阿纳托尔维奇·西奥恩克;埃利奥诺拉·弗拉基米尔维奇·德格特依夫;雅克夫·莫伊斯维奇·格林伯格;埃菲米·艾萨克维奇·卡恩英;瓦伊·洛沃维奇·亚斯尼科罗得斯基;安德烈·米福迪维奇·坎特米尔;阿纳托里·德米特里维奇·坎特米尔;弗拉基米尔·尼科拉耶维奇·图责;莱德尔·佩特罗夫纳·塞伊基纳;阿拉·艾纳诺夫纳·格纳力斯科亚

<申请日>=1988.11.16

<地址>=苏联赫尔可夫

<摘要>=本发明涉及不可燃润滑剂领域。所提出的不可

燃润滑液体含有聚丙烯酰胺和水，同时还含有三羟乙

胺和亚硝酸钠，各组分的比例如下(重量％)：聚丙烯酰胺0.3-0.6三羟乙基胺0.8-1.5亚硝酸钠  0.1-0.3水        余量

<REC>

<申请号>=CN88108437.9

<名称>=用于金属涂层官能化的乙烯聚合物及其制备过程

<申请（专利权）人>=诺索拉公司

<发明（设计）人>=马里于斯·赫特;布里吉特·拉巴特;让·勒贝茨

<申请日>=1988.10.14

<地址>=法国巴黎

<摘要>=熔融指数为1-20分克/分的聚合物，其特征在

于每100摩尔中含有83-99.7摩尔的由乙烯衍生的

单元(A)，0.29-3摩尔的由含乙烯基的不饱和α，β-

二羧酸酐衍生的单元(B)，和0-13.6摩尔的由一种

烷基丙烯酸酯或烷基甲基丙烯酸酯(该烷基含1-12

个碳原子)衍生的单元(C)，另外还有0.01-0.4摩尔

的由至少一种多羟基化合物的聚丙烯酸酯或聚甲基

丙烯酸酯衍生物的单元(D)。该聚合物的制备方法，

其特征在于在聚合反应前就将多羟基化合物的聚丙

烯酸酯或聚甲基丙烯酸酯溶解于一种溶剂中。

<REC>

<申请号>=CN89100394.0

<名称>=高分子量磺酸盐的混合物用作结构化高岭土的辅助分散剂

<申请（专利权）人>=恩格尔哈德公司

<发明（设计）人>=保罗·森纳特;萨德·尼美;理查德·A·斯莱佩蒂斯

<申请日>=1989.01.24

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=将少量但有效的水溶性阳离子物质，例如阳离子

聚电解质絮凝剂，与高岭土颜料在水存在下混合，制

得热稳定的膨化高岭土颜料浆。将所得的膨化粘土

产物分散成高固体含量的粘土-水浆体，可用于制造

适合生产轻量涂布纸的涂料或能用作纸幅填料的颜

料。用阴离子木质素磺酸盐、阴离子萘磺酸盐甲醛络

合物与聚丙烯酸盐的组合物作为分散剂，制备的浆体

在高温贮存时具有粘度稳定性，而且改善了抗沉积物

形成的能力。

<REC>

<申请号>=CN89100493.9

<名称>=用于香烟过滤嘴的粘接剂

<申请（专利权）人>=大连轻工业学院

<发明（设计）人>=林福海;徐德增;高桂芬;李家驹

<申请日>=1989.01.31

<地址>=辽宁省大连市甘井子区大辛寨子

<摘要>=本发明是一种用于香烟过滤嘴的粘接剂。其溶

质为聚醋酸乙烯酯，溶剂是乙醇，水而制得的粘接剂，

该粘接剂用于聚丙烯纤维丝束。该粘接剂无毒、无

味、无害、并提高聚丙烯纤维丝束过滤嘴的硬度和弹

性，达到香烟接装要求，适宜口感。

<REC>

<申请号>=CN89101345.8

<名称>=清洗树脂组合物

<申请（专利权）人>=窒素公司

<发明（设计）人>=高须博;小健二郎;藤井博之

<申请日>=1989.03.10

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供了一种清洗树脂组合物，采用少量该

组合物替换前期着色树脂，即可在短时间内，以简单

的操作在模塑机内进行各种颜色变换或清洗模塑机

内部或替换机器内的前期树脂，该组合物包括聚烯烃

树脂(如：聚乙烯，聚丙烯，等)和与该聚烯烃树脂相混

合的中性烷基苯磺酸盐，无机填充剂，和疏水化合

物。

<REC>

<申请号>=CN89101290.7

<名称>=聚丙烯酰胺凝胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=惠普公司

<发明（设计）人>=马丁·旺德林;洛撒·鲁普

<申请日>=1989.03.07

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=将含有对pH的变化敏感的键合染料指示剂分

子的聚丙烯酰胺凝胶用水溶液处理一段时间，直至由

于这种处理而发生的凝胶的pH值移动结束为止。

<REC>

<申请号>=CN89102061.6

<名称>=用取代脲作阻滞剂的聚丙烯酸酯类聚合物

<申请（专利权）人>=B.F.谷德里奇公司

<发明（设计）人>=罗伯特·多米尼克·德马科

<申请日>=1989.04.10

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=提供了一种具有双重硫化点的聚丙烯酸酯聚合

物，它采用一种有脂肪烃基或芳香烃基取代的脲或硫

脲作为阻滞剂以防止加工过程中的结焦现象。当这

种聚合物使用阻滞剂时，其压缩变定性能不受损害，

且实际上通过使用阻滞剂可以提高这种性能。

<REC>

<申请号>=CN89102238.4

<名称>=内燃机活塞铸造余热热处理方法

<申请（专利权）人>=石家庄内燃机配件总厂

<发明（设计）人>=安延淳;蒋远栋;王树朝

<申请日>=1989.04.12

<地址>=050031河北省石家庄市长安区和平东路8号

<摘要>=本发明公开了一种能够利用内燃机铝合金活塞

铸造余热进行热处理的方法。它是铸造出模后，静置

一定时间在含有聚丙烯酸钠的水介质中淬火，然后在

一定的温度下保温一段时间，达到利用铸造余热节约

能源，保证活塞的机械性能和体积的稳定性，从而满

足产品的技术标准要求。

<REC>

<申请号>=CN89102657.6

<名称>=非离子型纤维素醚在缝密封材料及涂层材料中的应用

<申请（专利权）人>=亨克尔两合股份公司

<发明（设计）人>=赫尔穆特·洛斯;克劳斯·黑尔彭思坦;托莱·波道拉;伯恩哈德·克诺伯

<申请日>=1989.04.25

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=含有聚丙烯酸酯的水相分散体、增塑剂和通常的

添加剂(如色素等)的缝密封材料和涂层材料，当它们

中还含有非离子型纤维素醚时，就具有很好的性能，

尤其是可涂敷性和光滑特性很好，这种非离子型纤维

素醚是由羟乙基纤维素、羟乙基-甲基纤维素、羟丙

基-甲基纤维素、羟丙基纤维素形成的一组得来的，

20℃时它的2％水溶液的Brookfield粘度至少为

3000mPa·S，尤其以至少5000mPa·S为好。

<REC>

<申请号>=CN89103842.6

<名称>=高熔流纤维增强聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=海蒙公司

<发明（设计）人>=凯思琳·阿·格迪斯;拉尔夫·阿·盖耶;理查得·蔡·米勒

<申请日>=1989.06.09

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种包括约20至60重量百分数的纤维增强

物，较好地是玻璃纤维，分散在聚合级的聚丙烯材料

中，如丙烯均聚物的组合物。该组合物具有约55至

430dg/min的熔触流动速率(MFR)。该组合物在

用注射成型法生产大型和复杂纤维增强制品和部件

时是有用的。

<REC>

<申请号>=CN89104028.5

<名称>=间规聚丙烯

<申请（专利权）人>=菲耐技术有限公司

<发明（设计）人>=约翰A·依文

<申请日>=1989.06.16

<地址>=美国得克萨斯达拉斯

<摘要>=本发明提供一种新结构的间规聚丙烯，其特征在

于聚合物链的显微构造包括通过包含内消旋三价基

(mm)单元连结的重复的外消旋(r)二价基的嵌段。

同时，该聚合物为高度结晶状的并含有高百分数的外

消旋(r)二价基。

<REC>

<申请号>=CN89104418.3

<名称>=用于整体模制发泡层塑料制品的组合物

<申请（专利权）人>=波米安研究公司

<发明（设计）人>=马里奥·约翰逊;格兰维莱·J·汉;拉米洛·维克多·拉马斯

<申请日>=1989.05.17

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=一种可模制开可发泡的热塑性组合物，包括占主

要量的可模制的聚丙烯树脂；从约1.25至约6份/

每百份树脂(pphr)的发泡母料；从约0.15至约

1pphr的碳酸钙；从约0.03至约0.15pphr的非晶体

二氧化硅；从约0.1至约0.4pphr的选自合成蜡及蒸

馏出的单酸甘油酯的润滑剂，从约0.1至约0.4pphr

的选自N、N′-二油酰基亚乙基二胺及硬脂酰基

-2-乳酰钙钙的润滑剂，从约0.15至约0.3pphr的未

饱和脂肪单酰胺和从约0.5至约2pphr的二氧化钛

母料。

<REC>

<申请号>=CN89103939.2

<名称>=具有游离末端长链支化的聚丙烯的应用

<申请（专利权）人>=希蒙特股份有限公司

<发明（设计）人>=B·约瑟夫·西夫;约翰·W·梅菲尔特;安东尼·J·丹尼科拉·杰尔

<申请日>=1989.06.10

<地址>=美国特拉化州

<摘要>=本发明公开的是常态固体、无胶凝、无定形到主

要为结晶性的聚丙烯，其特征在于应变硬化，被认为

是由于分子链具有大量游离的末端长支化丙烯单元

之故。还公开在减小的活性氧环境中用高能辐射线

性聚丙烯，受照材料在这种环境中保持一定时间，然

后使材料中游离基脱活的制作工艺。另外还公开应

变硬化聚丙烯在扩大的流动工序中的应用。例如挤

出涂层、薄膜生产和热成型。

<REC>

<申请号>=CN89104116.8

<名称>=一种皮革补伤消光剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学研究所

<发明（设计）人>=李明孝;程先德;寸琳锋;徐克勤

<申请日>=1989.10.30

<地址>=四川省成都市新南门外磨子桥610015

<摘要>=本发明涉及一种皮革粒面伤残修饰用的皮革补

伤消光剂，该剂组份重量百分比为聚丙烯酰胺

3-9％、乳化剂0.2-1.0％、WH酪隆17-30％、硅酸

钠3-6％、其余为水。本剂是在常温下将上述各组份

经强烈搅拌混匀而成。本剂固含量为7.8-18.4％、

pH值为8-10(用微量碱液调pH)，呈浅黄色粘稠液

状。它具有遮盖皮革伤残力强，消光作用好，修饰后

的成品革手感柔软、滑爽、色泽均匀，以及制造工艺简

单、成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN89105368.9

<名称>=防静电阻燃聚丙烯塑料

<申请（专利权）人>=工贸合营常州塑料编织总厂

<发明（设计）人>=周大纲;朱锡生;汪鸿澄;焦瑞芳

<申请日>=1988.12.27

<地址>=江苏省常州市采菱路35号

<摘要>=本发明是涉及一种防静电阻燃聚丙烯塑料。其

特征在于其有效组份(重量比)为：2—6六溴环十二

烷(HBCD)，0.2—0.8二异丙苯齐聚物(DPBO)，1—

5三氧化二锑(Sb203)，0.05—1.5硬脂酸单甘油脂复

合物(SAS)，0.05—1.5羟乙基胺高级脂肪酸和二氧

化硅复合物(HZ)，100聚丙烯。主要应用在制造丙

纶纤维或扁丝织物制成的防静电阻燃聚丙烯塑料的

表面电阻E8—E10欧姆，氧指数为25—34达到国家

对塑料制品的防静电阻燃的要求。

<REC>

<申请号>=CN89106030.8

<名称>=清亮稠酒的制法

<申请（专利权）人>=西安市雁塔曲酒厂

<发明（设计）人>=王保国;武伟胜;倪伵洋

<申请日>=1989.11.12

<地址>=710061陕西省西安市吉祥村1号

<摘要>=稠酒清香醇厚，营养丰富，但容易沉淀且无法澄

清，外观不吸引人，无法远销外地，打开更广阔的销

路。本法将经过磨浆的含有淀粉粒子的浑浊酒汁，加

温至30℃～40℃，经板框压滤机挤压过滤，反复进行

2～3次，直至滤出澄清的酒汁，板框压滤机采用聚丙

烯滤布或棉布滤布，二者也可结合使用，这样滤出的

稠酒是清乳状液体，无沉淀、清亮透明、并保持了稠酒

原有的风味，清香爽口。

<REC>

<申请号>=CN89106977.1

<名称>=树脂组合物

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=大前忠行;田中久雄;岡田满幸

<申请日>=1989.09.07

<地址>=日本大阪

<摘要>=一种适用于粉末涂料的树脂组合物，它包括(A)

80～98份(重量)含有与不饱和羧酸或它的酸酐接枝

的结晶丙烯聚合物的聚丙烯组合物，(B)20～2份(重

量)密度为0.860～0.915克/厘米<SUP>3</SUP>的乙烯/α-烯烃

共聚物，(C)0.001～1.0份(重量)含有6个或更多碳

原子的乙烯基环烷烃聚合物，和(D)0～10份(重量)

金属氧化物或金属氢氧化物。

<REC>

<申请号>=CN89107066.4

<名称>=塑弹性聚烯烃组合物及其动态硫化制备方法

<申请（专利权）人>=奥西蒙特公司

<发明（设计）人>=维托里奥·布拉加;米歇尔·马尼卡;埃米利奥·马丁尼;费代理科·米兰尼

<申请日>=1989.09.13

<地址>=意大利米兰

<摘要>=1)塑弹性聚烯烃组合物，包括A)10-50％非交

联聚丙烯，B)2-10％乙烯/丙烯/(双烯)非交联弹

性共聚物，C)30-40％在135℃时不溶于二甲苯的聚

合物，D)5-58％增量油。2)组合物的制备，包括将下

列组分的混合物动态硫化：A)20-80％聚丙烯，B)

80-20％乙烯/丙烯/(双烯)弹性共聚物，C)为共聚

物0.1-10％的过氧化物，D)为过氧化物5-60％的呋

喃衍生物交联辅料，硫化后加入重量为硫化产物

6-100％的增量油。

<REC>

<申请号>=CN89106535.0

<名称>=一种改性葡萄糖衍生物粘合剂

<申请（专利权）人>=陈建奇

<发明（设计）人>=陈建奇

<申请日>=1989.08.25

<地址>=上海市吴兴路246弄1号203室

<摘要>=本发明涉及无毒无污染水基粘合剂，以改性葡萄

糖衍生物为原料，磺酸盐和硫酸盐表面活性剂为分散

润湿剂，干酪素、明胶、聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯和

聚苯乙烯-丁二烯乳液为溶液助剂，在低于淀粉糊化

温度下加热制得，工艺、设备简单，制得的粘合剂粘结

强度高，可采用涂敷、浸渍、喷涂方法施胶。

<REC>

<申请号>=CN89107090.7

<名称>=改性聚丙烯制皮鞋绷楦热熔条胶

<申请（专利权）人>=黎功成

<发明（设计）人>=黎功成

<申请日>=1989.09.21

<地址>=北京市宣武区东琉璃厂东北园胡同12号

<摘要>=本发明是有关用改性聚丙烯制的皮鞋绷楦热熔

条胶及其制备方法。用过氧化二叔丁基作降解剂，使

基料聚丙烯改性，并加入增韧剂、成核剂、润滑剂、稀

释剂、抗氧剂、消光剂，通过二步法挤出工艺，制成适

于皮鞋绷楦机(条胶机)使用的新型热熔条胶。该工

艺设备简单，原料易得，能耗低，操作方便，成本低于

聚酯绷楦热熔条胶的1/2，约为聚酰胺热熔条胶的

1/3，该热熔条胶对各种内底材料如皮革、纸板、再生

革等均具有很好的粘合强度。

<REC>

<申请号>=CN89108191.7

<名称>=烯烃聚合催化剂、催化剂组分及用该催化剂聚合烯烃的方法、所得聚烯烃的薄膜及其注塑制品

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木罔護;中野政男;土居治;豊田昭德

<申请日>=1989.09.13

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种经过含2至5个碳原子的直链α-烯烃和

3-甲基-1-丁烯相继预聚合处理的烯烃聚合催化剂

组份；采用该烯烃聚合催化剂组分的烯烃聚合催化

剂；在烯烃聚合催化剂存在下聚合和共聚合烯烃的聚

合方法；和由上述方法制备的聚丙烯的薄膜及其注塑

制品。

<REC>

<申请号>=CN89107260.8

<名称>=聚丙烯酸盐泥浆稀释剂生产工艺

<申请（专利权）人>=河南省新乡化工总厂

<发明（设计）人>=张蕊;张金礼

<申请日>=1989.09.14

<地址>=453731河南省新乡县小冀镇

<摘要>=本发明公布了一种聚丙烯酸盐泥浆稀释剂的生

产工艺，采用反应釜引发聚合自然引风，喷雾干燥让

Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>与聚合物料通过阀门调节，按一定比例用两

喷头同时喷出混合不仅减少了原工艺中烘干和粉碎

过程，而且还使Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>与聚合物料充分混合、溶解、

反应同时也避免了原生产工艺中溢锅现象，通过喷雾

干燥混入的Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>量得到使单体丙烯酸引入的羧

基团完全反应的目的，从而保证了成品的pH＞7，降

低了游离单体，提高了产品质量，解决了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN89107412.0

<名称>=废旧橡胶、废旧塑料、木粉组合物及其制造方法

<申请（专利权）人>=唐善学

<发明（设计）人>=唐善学

<申请日>=1989.09.17

<地址>=336200江西省铜鼓县科学技术委员会

<摘要>=本发明属废旧橡胶、废旧塑料、木粉组合物及其

制造方法。主要是将破碎废橡胶和破(或撕)碎的废

聚乙烯或聚丙烯制品(或薄膜)制成的废塑料及木粉

熔融混合均匀，得到一种原料混合物，将该混合物固

化成粒或模压成型，注射成型，制成所需的形状，由此

获得的组合物具有乌木状外形，重量轻，硬度高、韧性

优良，耐磨擦性强、耐水性和耐候性好，且成本低廉，

可用于制造板材、管材、包装材料、框架、周转箱、坐便

器盖、浴缸、水箱、楼梯扶手等。

<REC>

<申请号>=CN89107966.1

<名称>=一种复合高分子混凝剂及配制方法

<申请（专利权）人>=西安公路学院

<发明（设计）人>=朱浚黄;陈花果;关卫首;程继夏;曾涛;惠彦中;赵剑强;孙锡平

<申请日>=1989.10.21

<地址>=710061陕西省西安市翠华路3号

<摘要>=本发明公开了一种新型复合高分子混凝剂，以及

它的一种配制方法，该复合高分子混凝剂的主要成份

是碱式氯化铝、碱式硫酸铝、硫酸钙、具有强吸附能力

的活性炭粒子的有机高分子聚丙烯酰胺，它可以由工

业硫酸铝、工业氯化钙、工业精制氢氧化钙、粉状活性

炭和聚丙烯酰胺五种原料复合而成，特别适用于处理

含有乳化油、悬浮固体、胶体物质和表面活性物质污

染严重的工业废水。具有高效、经济等特点。

<REC>

<申请号>=CN89109129.7

<名称>=金属表面机械冷焊工艺及其添加剂

<申请（专利权）人>=吴建

<发明（设计）人>=吴建

<申请日>=1989.12.09

<地址>=300020天津市和平区锦州道宁静里3号

<摘要>=本发明属于金属材料的镀覆。其工艺步骤为：1.

表面处理(添加剂为L-Q型清理剂)；2.化学沉积处

理(添加剂为L-C沉积液)；3.机械冷焊(碰撞介质是

玻璃珠和聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯中的一种或几

种颗粒组成的混合物，添加剂为促进剂L-X与促进

剂L-Y的混合液)；4.抗氧化处理(添加剂为L-D抗

氧封闭液)；5.干燥处理。本发明可以扩大传统冷焊

工艺的应用范围，制成的金属镀件的冷焊层均匀，附

着力强，抗腐蚀性能优良。

<REC>

<申请号>=CN89109600.0

<名称>=水基密闭液

<申请（专利权）人>=中原石油勘探局钻井工艺研究所

<发明（设计）人>=尚妙发;刘维勤

<申请日>=1989.12.31

<地址>=河南省濮阳市中原石油勘探局钻井工艺研究所

<摘要>=本发明是一种用于石油、地质钻探密闭取芯用的

水基密闭液。利用羟乙基纤维素和聚丙烯酰胺、氯化

钾具有在成膜和对岩芯表面吸附上能产生协同效应

的特点配制出水基密闭液，在这种密闭液中加入表面

活性剂、抗盐剂、堵塞剂、抗温剂组成了一种即使对高

渗透率岩芯的密闭也非常好的密闭液。本发明作为

石油、地质部门浅井及中深井(井深小于3000米，井

温低于100℃)密闭取芯的密闭液非常合适。

<REC>

<申请号>=CN89109705.8

<名称>=一种制鞋用粘合剂

<申请（专利权）人>=黄英经

<发明（设计）人>=黄英经

<申请日>=1989.12.27

<地址>=上海市延安西路1573弄276号502室

<摘要>=一种制鞋用粘合剂，由醋酸乙烯、聚丙烯酰胺、聚

乙烯醇聚合而成的原浆，加水稀释，再加适量的辅助

剂所组成。此粘合剂用于胶鞋或布鞋等鞋类生产，质

量可靠，符合制鞋工艺要求，无毒，无臭，不易燃烧，长

期保存不变质。本发明制作工艺安全，节约国家紧缺

原材料，降低生产成本，减少三废污染。经测试，本发

明的粘合剂完全符合生产和使用要求。

<REC>

<申请号>=CN90100811.7

<名称>=聚乙烯加工改进剂

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=刘勇;徐端夫;邵宇;张栋;郭凡修;范庆荣

<申请日>=1990.02.22

<地址>=100080北京市海淀区中关村

<摘要>=本发明为一种聚乙烯加工改进剂，其内容包括适

用于各种质量规格的聚乙烯(包括高密度，中密度和

低密度三种类型树脂)和聚丙烯的熔融加工，特别是

改善高密度聚乙烯的熔体流动性能。这种聚乙烯加

工改进剂的制造方法是将聚乙烯、聚丙烯和有机过氧

化物(0.3-5％)混合造粒。用此改进剂(添加量为1

—4％)与聚乙烯(或聚丙烯)掺混均匀，可改善聚乙烯

(或聚丙烯)的熔体加工性能，并且可提高生产效率。

<REC>

<申请号>=CN90102457.0

<名称>=间同立构聚丙烯共聚物

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅诏正;潮村哲之助;内川进隆;佐佐木建世;内田治;岩谷勉

<申请日>=1990.04.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明公开了一种间同立构聚丙烯共聚物，该共

聚物包括70至99.9％(摩尔)的丙烯和0.1至30％

(摩尔)的其它烯烃；在该间同立构聚丙烯共聚物的

<SUP>B</SUP>C-NMR谱中，位于约20.2ppm处的峰强度与位

于约19-22ppm处的由丙烯单元中甲基所产生的所

有峰强度之和的比值为0.3或更大。

<REC>

<申请号>=CN90103481.9

<名称>=新颖的聚α-烯烃

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;潮村哲之助;西森由香里;内川进隆

<申请日>=1990.06.05

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种具有新颖结构的聚α-烯烃，它是一种含有

4个或更多个碳原子的α-烯烃的加成聚合物，其中：

(a)在1，2，4-三氯苯中测量而得到的碳-13核磁共

振谱中，对由直接键合到主链上的侧链亚甲基团生成

的波峰进行分析可以看出(i)一个不是由其等规立构

结构生成的新的主波峰位于由其等规立构结构生成

的波峰的较高磁场一侧，和(ii)所说的主波峰的强度

相对于由直接键合到主链上的侧链亚甲基团生成的

所有波峰强度总和之比值为等于或大于0.3，以及

(b)由凝胶渗透色谱分析法测量的、并按聚丙烯计算

的分子量不低于1000。

<REC>

<申请号>=CN90103160.7

<名称>=炉渣纤维轻混凝土

<申请（专利权）人>=北京市朝阳区华通工业新技术研究所;张怀森;李俭

<发明（设计）人>=王一川;王云龙

<申请日>=1990.07.03

<地址>=100020北京市朝阳东光路31楼旁

<摘要>=炉渣纤维轻混凝土，是以炉渣代替砂石为骨料，

在搅拌时加入8001添加剂和聚丙烯纤维制成。可

用于建筑基础浇注，亦可制成各类建筑构件。自重比

砼减少28～40％左右，抗压、抗折强度达194kg/cm<SUP>2</SUP>

而钢筋的使用量减少20％。生产工艺过程与砼相

近。

<REC>

<申请号>=CN90104113.0

<名称>=速溶阴离子型聚丙烯酰胺制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=季鸿渐;车吉泰;孙占维;潘振远;苏守环;王玉杰

<申请日>=1990.06.04

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=速溶高分子量阴离子型聚丙烯酰胺的制法，本发

明属于水溶性高分子合成。采用过硫酸盐，β-二甲

氨基丙腈，NH<SUB>3</SUB>三元引发体系引发丙烯酰胺水溶液

均聚合，得到聚丙烯酰胺胶体。经捏合机捏合加碱、

尿素、甲酸盐、JFC非离子表面活性剂，然后水解、烘

干、粉碎获得六分钟以内速溶，分子量达800-1500

万的粉状阴离子型聚丙烯酰胺。产品用于三次采油、

选矿、污水处理，具有优良的使用性能。

<REC>

<申请号>=CN90104106.8

<名称>=高分子量阴离子型聚丙烯酰胺的制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=车吉泰;季鸿渐;苏守环;潘振远;王玉杰

<申请日>=1990.06.04

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明属于高分子量阴离子型聚丙烯酸胺的制

备方法。采用聚丙烯酰胺胶体在水中溶解后用氢氧

化钾、氢氧化钠、碳酸钾，碳酸钠加热到40～80℃，水

解4～20小时，用有机溶剂沉淀、干燥、粉碎获得在

2000万以上的高分子量阴离子型聚丙烯酰胺粉末。

<REC>

<申请号>=CN90105840.8

<名称>=聚丙烯塑用涂料

<申请（专利权）人>=成都无线电一厂

<发明（设计）人>=付儒行;伍学高;李建明;彭舸

<申请日>=1990.06.20

<地址>=四川省成都市南一环路三段二十二号

<摘要>=本发明为聚丙烯塑用涂料。主要由低氯化度氯

化聚丙烯、ABS树脂、甲苯、醋酸丁酯、色浆组成。氧

化聚丙烯含量少，成本低；ABC树脂增大涂料的遮盖

力和硬度、甲苯含量少、毒性小；涂膜干燥温度低，干

燥时间短，各种性能优良。原料易得，制造工艺简单，

可广泛用于聚丙烯塑料成型物的涂覆。

<REC>

<申请号>=CN90104959.X

<名称>=一种金属冷冲压润滑剂

<申请（专利权）人>=齐齐哈尔轻工学院有机合成研究所

<发明（设计）人>=夏敬义;佟淑芹;王日华

<申请日>=1990.07.25

<地址>=黑龙江省齐齐哈尔轻工学院有机合成研究所

<摘要>=一种金属冷冲压润滑剂，属于金属润滑，由聚丙

烯酰胺，脂肪醇聚氧乙烯磷酸酯钾盐，烷基酚聚氧乙

烯醚、硼砂、三乙醇胺组成，本发明省略了已有技术冷

冲压润滑必须有清洗步骤工序，使工件表面具有较优

良的光洁性，工件的可焊性，可喷涂性均较佳，同时还

具有良好的防锈性。

<REC>

<申请号>=CN90104833.X

<名称>=一种改性沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油天然气总公司管道局第二工程公司;工贸合营无锡市彩印厂

<发明（设计）人>=续理;郭中华;顾仁虎

<申请日>=1990.07.26

<地址>=221008江苏省徐州市翟山

<摘要>=本发明涉及一种用于机械挤出包覆金属管道的

改性沥青及其制备方法，其主要成分为氧化沥青、无

规聚丙烯、短切玻璃纤维、再生橡胶、滑石粉及交联剂

等组成，通过物理、化学方法使上述物质混熔、交联，

其生成物可用于金属管道直接包覆，也可在管道的保

温层上包覆。由于采用沥青、再生橡胶为主要原料，

使之具有价格低廉的特点，并具有良好的防腐性能、

低温柔韧性、较高的抗拉强度、抗应力开裂等特性。

<REC>

<申请号>=CN90105886.6

<名称>=从稀盐酸法金红石废母液中提制超细微氧化铁

<申请（专利权）人>=自贡市轻工业设计研究院

<发明（设计）人>=张建伟

<申请日>=1990.09.17

<地址>=643000四川省自贡市东兴寺街11号

<摘要>=从稀盐酸法金红石废母液中提制超细微氧化铁

的方法，是以稀盐酸浸取含钛矿石直接生产金红石的

废母液为原料，经精制、氧化、加碱(氨水)、过滤干燥、

研磨、煅烧制得超细微氧化铁。本发明采用细铁屑-

聚丙烯酰胺法精制，即加入粒径2～25毫米的铁屑

100～500PPM的聚丙烯酰胺，一个工序钛除去率达

99％以上，铝除去率达89％以上。采用半连续式加

碱(氨水)法，钙、酸和锰除去率达90％以上。采用本

发明方法制得的超细微氧化铁黄和铁红，产品成本

低，质量高，色相纯正，色泽鲜艳，可作透明颜料，紫外

线吸收剂，作铁酸盐的中间原料。

<REC>

<申请号>=CN90105380.5

<名称>=纤维素胶粘剂的生产方法

<申请（专利权）人>=王兆雪

<发明（设计）人>=王兆雪

<申请日>=1990.08.22

<地址>=274800山东省梁山县农委

<摘要>=本发明提供了一种以短棉绒制取纤维素胶粘剂

的新工艺。按比例一次投入短棉绒、氯乙酸、氢氧化

钠、乙醇和水反应生成物经烘干、粉碎后，再加入3％

的聚丙烯酰胺。所得产品，其2％水溶液的粘度为

500—600厘泊。

<REC>

<申请号>=CN90106380.0

<名称>=复合造型材料的配方及其制造方法

<申请（专利权）人>=何福深

<发明（设计）人>=何福深;王殿清

<申请日>=1990.09.18

<地址>=110011辽宁省沈阳市沈河区莲花街12号172室

<摘要>=本发明涉及一种复合造型材料的配方及其制造

方法。本发明是以粉煤灰、或陶土、或瓷土为基础，加

以适量的粘合材料，如聚氯乙烯、或聚乙烯、或聚丙

烯。再加入偶联剂材料，沥青、回硫胶粉等。和改性

剂材料即邻苯二甲酸二甲酯，硬脂酸钙、松焦油等经

过密炼机密炼一定时间即可。本发明复合造型材料

取代于铸造行业所用的木材，建筑业用的门窗、材料，

本复合材料成本低，使用性能优于木材，国内外需用

量大。

<REC>

<申请号>=CN90106615.X

<名称>=形成薄膜的材料溶液

<申请（专利权）人>=三星电管株式会社

<发明（设计）人>=池恒九

<申请日>=1990.07.30

<地址>=南朝鲜京畿道华城郡

<摘要>=彩色阴极射线管荧光屏制造工艺用的一种形成

薄膜的材料溶液，其中所述溶液包含聚乙烯醇、丙烯

酸类乳浊液和纯水，还包含聚丙烯酸树脂水乳液作为

增稠剂。所述溶液在发光率上有所提高，防止了荧光

层上因乳浊液薄膜而制成的污点。

<REC>

<申请号>=CN90106258.8

<名称>=电冰箱导电门封条的制造方法

<申请（专利权）人>=青岛化工学院

<发明（设计）人>=刘光烨;潘炯玺;隽桂香;傅政

<申请日>=1990.09.19

<地址>=266042山东省青岛市郑州路53号

<摘要>=本发明涉及一种具有导电功能的电冰箱用门封

条的制造方法。以硝酸稀土为主合成高效抗静电剂

聚丙烯酸稀土，将其与聚氯乙烯(PVC)树脂及辅助

剂混合制得导电性门封条专用料，再利用65型电冰

箱门封条生产机组在120～150℃的温度范围内生产

出不同尺寸和规格的具有导电功能的门封条。该方

法选取国内丰富的稀土材料采用了常规的加工生产

设备，故生产工艺简便，原材料易得，造价低，其产品

具有抗静电能力强，耐污染和易洗刷等突出优点。

<REC>

<申请号>=CN90107678.3

<名称>=可热成型和/或耐重复挠曲的具有阻隔气体性质的乙烯-乙烯醇共聚物基的掺混组合物

<申请（专利权）人>=阿托化学公司

<发明（设计）人>=让-克罗德·穆利耶;帕特里克·博格;皮埃尔·诺盖

<申请日>=1990.09.14

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一种具有气体阻隔性质的乙烯-乙

烯醇共聚物基的掺混组合物，其特征在于它由下列组

分(重量)的混合物组成：42.5～99.5％EVOH、0.4～

42.5％聚丙烯、0.1～15.0％在说明书中定义的相容

剂。

<REC>

<申请号>=CN90107509.4

<名称>=味精发酵液或废液中菌体分离新方法

<申请（专利权）人>=国家环境保护局华南环境科学研究所

<发明（设计）人>=李红光;岑超平

<申请日>=1990.09.03

<地址>=510655广东省广州市员村西街7号院

<摘要>=本发明提供一种向味精发酵液中投放混凝剂、助

凝剂和絮凝剂，进而在室温下利用普通三足式低速离

心机、压滤机或抽滤机等普通固液分离设备即可将味

精发酵液或废液中菌体分离除去的新方法，使用铝盐

类或钙盐类混凝剂，主要有硫酸铝、聚氯化铝、铝酸

钠、铵矾和钾矾；絮凝剂主要有聚丙烯酰胺、聚丙烯酸

钠和天然动植物提取物等。采用本发明，可以回收干

菌体，变废为宝，可使味精产量增加10％。质量明显

提高，能耗明显下降。与高速离心机分离菌体法相

比，本法的设备费用仅为高速离心机法的1/10。

<REC>

<申请号>=CN91100046.1

<名称>=废旧塑料生产石油产品的方法

<申请（专利权）人>=山西省永济县福利塑化总厂

<发明（设计）人>=赵珲;阎平安

<申请日>=1991.01.04

<地址>=044500山西省永济县城涑北西街11号

<摘要>=以废旧塑料聚乙烯、聚丙烯或聚丙乙烯为原料生

产汽油、煤油、柴油及液化气等石油系列产品。其特

征为将塑料在氢氧化铝及石英砂的作用下熔化、裂

化、蒸发，冷凝液在γ-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、石英砂及铝矾土构成的

催化剂的作用下催化裂化，其液体产物采取通用的分

馏装置分馏。本法的催化剂便宜易得、成本低、工艺

流程短，为把愈来愈多的塑料垃圾处理成宝贵的石油

产品开辟一条新的途径。

<REC>

<申请号>=CN90110045.5

<名称>=薄膜用树脂组合物及用其制造薄膜的方法

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=井上弘;西村稔弘;松永孝治

<申请日>=1990.11.16

<地址>=日本东京

<摘要>=提供一种含有(A)规定了MFR、密度及熔融张

力的高密度聚乙烯、(B)规定了MFR的聚丙烯系聚

合物、(C)滑石、(D)CaO和/或MgO、以及(E)表面

活性剂的、具有优良强度、耐水性、成型性的具有和纸

一样手感和刚性的薄膜用树脂组合物。另外，还提供

了使用该组合物，在用吹制薄膜成型法制备薄膜时，

将泡直径和最小的泡直径之比及在泡内部持有特定

直径部分和薄膜方向的长度和模头直径之比值在一

定范围内进行调整的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN91101444.6

<名称>=多功能有机硅乳液、偶联剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=宁波市化工研究设计院;纺织工业部纺织科学研究院

<发明（设计）人>=黄文富;马鑫和;张培英;童素清

<申请日>=1991.03.05

<地址>=315040浙江省宁波市江东北路342号

<摘要>=本发明是关于有机硅乳液及偶联剂制备方法的

研究。它是纺织业中的涤纶和中长纤维类织物后整

理的一种理想助剂。多功能有机硅乳液由复合离子

表面活性剂、带活性功能基的甲基硅油、添加剂复合

乳化而成；偶联剂是非离子型自交联聚丙烯酸酯乳

液。它们能单独应用于合成纤维织物，但效果没有混

合使用好。应用本发明后，织物具有耐久的亲水性、

抗静电性、抗起毛起球性，较高的褶皱弹性等，是一项

值得推广的新技术。

<REC>

<申请号>=CN91100892.6

<名称>=由以乙烯-乙烯醇共聚物为主要成分的掺混聚合物组成的阻挡薄膜，它的制备，尤其是它在包装中的应用

<申请（专利权）人>=阿托化学公司

<发明（设计）人>=理查德·奥德里;皮埃尔·诺盖

<申请日>=1991.01.15

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及完全或部分由以乙烯-乙烯醇共聚

物，聚丙烯和相容剂为主要成分的掺混聚合物组成的

阻挡薄膜。这些薄膜具有优良的耐热水和过热水蒸

汽的性能，可以用于包装，尤其用于包装食品。

<REC>

<申请号>=CN91101408.X

<名称>=改性聚丙烯洗衣机内桶料及制备

<申请（专利权）人>=淄博市临淄区沥青制品厂

<发明（设计）人>=王佐乾;高树清;张金波;王明杰

<申请日>=1991.03.12

<地址>=255400山东省淄博市辛店辛四路191号

<摘要>=一种改性聚丙烯洗衣机内桶料，它是一次粒、聚

乙烯7006A和SBS的共混物。一次粒为聚丙烯

1300、流动性改性剂的共混物。将聚丙烯1300、流动

性改性剂共混一次造粒，再将一次粒与聚乙烯

7006A及SBS共混二次造粒。这种内桶料配方及工

艺简单，在保持满意的熔融指数和冲击强度的前提下

获得了良好的拉伸性能。

<REC>

<申请号>=CN91101047.5

<名称>=圆锥台结构的氯化镁颗粒、承载于该颗粒的催化组分、由该催化组分制得的聚烯烃及这些产物的制备方法

<申请（专利权）人>=阿托化学公司

<发明（设计）人>=洛朗·杜兰内尔;让-皮埃尔·罗什

<申请日>=1991.02.19

<地址>=法国普托

<摘要>=MgCl<SUB>2</SUB>的多孔颗粒，在显微镜下呈基本上两个

由最大底面相连接的正圆锥台，该圆锥台在圆锥台的

包络面与所述对称轴通过的两个正交面的交线上向

着垂直于底面的对称轴的方向内曲。这些用过渡金属化合物浸渍的颗粒在烯烃聚合

中作为催化组分。所得的聚烯烃，更具体地为聚乙

烯、聚丙烯及其共聚物是由特殊结构的颗粒构成的。

<REC>

<申请号>=CN91101328.8

<名称>=丙烯聚合物薄膜及层合物制造方法及所制之产品

<申请（专利权）人>=希蒙特公司

<发明（设计）人>=朱塞佩·莱斯卡;温琴佐·詹内拉;塞拉菲诺·翁加里;安尼巴莱·韦佐利

<申请日>=1991.02.28

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=用已知制薄膜或压延方法制造薄膜和层合物，使

用如下的混相丙烯聚合物组合物：(A)10-60重量份

均聚聚丙烯，其全同立构指数大于90；或是丙烯与乙

烯和(或)其他α-烯的结晶共聚物，其中含丙烯超过

85％(重量)，其全同立构指数大于85；(B)10-40重

量份主要含乙烯的共聚物，其于室温不溶于二甲苯；

(C)30-60重量份一种非晶形乙烯-丙烯共聚物，该共

聚物于室温可溶于二甲苯，含乙烯40-70％(重量)；

所述丙烯聚合物组合物中，室温可溶于二甲苯部分，

对室温不溶于二甲苯部分的135℃于四氢萘中的特

性粘度之比率为0.8至1.2。

<REC>

<申请号>=CN91102062.4

<名称>=混凝土建筑物防渗堵漏修补材料

<申请（专利权）人>=国营七二一矿地质探勘队

<发明（设计）人>=刘崇所;李彭连;谭火林;彭富良;顾秉泉;关希彭;徐景露

<申请日>=1991.03.30

<地址>=344302江西省乐安县公溪镇莲塘

<摘要>=一种混凝土建筑物防渗堵漏修补材料，由聚丙烯

酰胺∶水泥∶砂子∶氯化钙∶减水剂∶三乙醇胺∶

食盐∶石膏∶亚硝酸钠＝15～40∶50～100∶0～75

∶0～1.5∶0～1.5∶0～0.05∶0～0.5∶0～3∶0～1

重量份组成。它可以广泛用于水库堵漏，矿山堵泥砂

流，混凝土建筑物防渗堵漏。通过五年多时间，30多

座水库的防渗堵漏证明它具有成本低，施工方便等特

点，补强后的材料具有抗压、抗褶、粘结牢固，抗老化

等性能。

<REC>

<申请号>=CN91102191.4

<名称>=复合高效钻井泥浆废水处理剂

<申请（专利权）人>=张啸川

<发明（设计）人>=张啸川

<申请日>=1991.04.01

<地址>=646000四川省泸州市滨江路100号

<摘要>=本发明是一种钻井泥浆废水处理剂；现有钻井泥

浆废水处理剂硫酸铝与聚丙烯酰胺混合物，由于其中

含有大量的有机物质，因可能造成废水的二次污染；

有的将多种混凝剂选用，由于对其机理不了解，造成

各种物质的比例缺乏科学性，所以处理效果差并造成

不必要的浪费；本发明由硫酸铝50～60％、含多价阴

离子聚合氯化铝20～40％、硫酸亚铁5～10％、水解

粉剂聚丙烯酰胺3～5％(300万单位)组合而成；本

发明适用于各种井深不同情况的泥浆废水处理。

<REC>

<申请号>=CN91102949.4

<名称>=提高间规聚丙烯分子量的方法

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正

<申请日>=1991.04.13

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明披露了一种提高基本上为间规结构的聚

丙烯分子量的方法，它包括在无氧存在下用射线照射

间规聚丙烯的步骤。在照射之后，最好对聚丙烯进行

加热。可以用射线照射在熔融状态下基本上保持间

规结构的聚丙烯。优选的基本上为间规结构的聚丙

烯是一种在X射线衍射光谱中在大约7.1A处未显

著地观察到任何衍射线的聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN91104650.X

<名称>=聚丙烯树脂组合物及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=罗吉江;徐端夫;刘勇;张玄;李毕忠;张辉平

<申请日>=1991.07.13

<地址>=100080北京市海淀区中关村

<摘要>=本发明是关于聚丙烯树脂组合物及其制造技术，

用来改善聚丙烯的加工性能及制品质量。该树脂组

合物是由聚合级聚丙烯与化学降解聚丙烯以适当的

比例混合，添加适量加工助剂(如稳定剂、流动改进

剂、抗静电剂、着色剂等)制成。按照其用途配制成一

系列熔体流动指数(MI)为4-15，15-30，30-50，

50-100克/10分(230℃，2.16kg)等规格不同的树脂

组合物。

<REC>

<申请号>=CN91104875.8

<名称>=用废塑料制造汽油柴油的方法及装置

<申请（专利权）人>=常全生

<发明（设计）人>=常全生

<申请日>=1991.07.23

<地址>=100075北京市崇文区杨家园北里31号

<摘要>=一种利用废塑料制造汽油、柴油的方法及装置，

是将废旧聚乙烯、聚丙烯等塑料加催化剂后在裂化釜

中加热、生成

<IMG SRC="91104875.8_AB_0.TIF" WIDTH=334 HEIGHT=38>气体经回流管、分

离缸、回流塔、冷却管、储液缸等，去除杂质，并转化为

汽油、柴油混合体液体，再根据汽油、柴油的不同馏

程，而分选出汽油柴油，从而将不好处理的废旧塑料

转化为有用的汽油、柴油。

<REC>

<申请号>=CN91106634.9

<名称>=钻井堵漏剂

<申请（专利权）人>=江西省萍乡市麻山化工厂;中南工业大学

<发明（设计）人>=肖启安;彭振斌;文焕明;刘萍;李和良

<申请日>=1991.02.11

<地址>=337000江西省萍乡市麻山乡石龙口

<摘要>=一种由刨花楠粉、腐植酸钾、羧甲基纤维素，聚丙

烯酰胺和海带粉等高分子聚合物组成的钻井堵漏剂，

遇水后能迅速发生交联熟化反应，形成网状结构，具

有良好的弹性、粘附性、可塑性和韧性、耐水性和一定

的湿强度，从而实现对漏失通道快速可靠的堵塞。

<REC>

<申请号>=CN91106046.4

<名称>=卤代烃常压羰基化合成有机酸

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=高汉荣;徐荺;廖世健;余道容

<申请日>=1991.03.04

<地址>=116011辽宁省大连市中山路161号

<摘要>=一种常压条件下卤代烃羰基化合成有机酸的方

法，该方法所用反应采用高分子负载钯催化剂，例如：

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)，聚苯醚(PPO)，聚苯乙烯

(PS)，聚砜(PSu)和聚丙烯酰胺(PAA)等高分子负载

钯催化剂，并添加一定量的碱金属氢氧化物，反应在

低于80℃温度下进行，催化剂不仅活性高，而且效率

也高。尤其是对于卤代芳烃(如氯代苯)的羰基化反

应，使用该催化体系在常压和70℃温度下具有高的

催化活性。

<REC>

<申请号>=CN91106759.0

<名称>=改性的聚丙烯塑料组合物

<申请（专利权）人>=衡阳市第五塑料厂

<发明（设计）人>=陈书国

<申请日>=1991.07.25

<地址>=421002湖南省衡阳市江东区泉溪村27号

<摘要>=本发明涉及到一种塑料和橡胶的组合物。它是

以共聚级的聚丙烯为主体，加入一定比例的与少量非

共轭二烯单体共聚的三元乙丙橡胶(EPDM)，经过

机械混和进入密炼工序，最后造粒而成。它具有突出

的耐冲击、耐臭氧、耐热、耐低温等性能，它是工程机

械、建筑、运输、包装等制品的优良材料。

<REC>

<申请号>=CN91106443.5

<名称>=粉剂甲叉基聚丙烯酰胺生产工艺

<申请（专利权）人>=山东省淄博市淄川区淄城泉龙化工厂

<发明（设计）人>=黄衍兴;朱兆义;毕双德

<申请日>=1991.06.08

<地址>=255100山东省淄博市淄川区淄城东路364号

<摘要>=本发明属于丙烯酰胺聚合衍生物的生产方法，用

于生产粉剂甲叉基聚丙烯酰胺。其主要技术特点是，

采用高浓度，低温聚合，在聚合反应前，物料中添加硼

酸和冰乙酸，并添加氮氚、乙二胺作速溶剂，氨水作助

溶剂，引发聚合剂为亚硫酸氢钠和过硫酸铵，烘干温

度控制在110℃以下。产品有效物含量在90％以

上，分子量为300～500万，具有十分良好的水溶

性。

<REC>

<申请号>=CN91107196.2

<名称>=聚丙烯塑料用丝印油墨

<申请（专利权）人>=成都无线电一厂装饰研究所

<发明（设计）人>=付儒行;朱明;彭舸;钟晓萍

<申请日>=1991.05.08

<地址>=610041四川省成都市一环路南三段22号

<摘要>=本发明提供一种聚丙烯塑料用丝印油墨，其组成

包括氯化聚丙烯4—5％(重量)、丙烯酸树脂20—30

(重量)、松香改性酚醛树脂4—8％(重量)、填料20—

30％(重量)、颜料4—20％(重量)、助剂4—5％(重

量)、溶剂18—20％(重量)、该丝印油墨可广泛用于聚

丙烯塑料薄膜或硬质制品的表面直接丝印，而不需进

行表面处理，成本低，连续印刷性好，印品图案清晰，

立体感强，结合性好。

<REC>

<申请号>=CN91107202.0

<名称>=电视机外壳用改性聚丙烯

<申请（专利权）人>=成都无线电一厂装饰研究所

<发明（设计）人>=伍学高;彭志年;赵志;周松

<申请日>=1991.05.17

<地址>=610041四川省成都市一环路南三段22号

<摘要>=本发明提供一种电视机外壳用改性聚丙烯，其组

分包括聚丙烯50—70％(重量)、增纫剂3—15％(重

量)、成核剂0.1—0.3％(重量)、抗氧剂0.1—0.4％

(重量)、复合偶联剂0.5—3.0％(重量)、复合填充增

强剂20—45％(重量)、抗紫外线剂0.3—1.0(重量)，

该材料可代替ABS、HIPS工程塑料，并直接用

ABS、HIPS专用模具注塑成型，成本低于ABS塑

料，其电绝缘性好，耐化学性好，加工成型性好。

<REC>

<申请号>=CN91109549.7

<名称>=丙烯聚合物材料的接枝共聚物与烯烃橡胶材料的接枝共聚物的混合物

<申请（专利权）人>=黑蒙特股份公司

<发明（设计）人>=安东尼·J·德尼古拉·JR·∴

<申请日>=1991.10.05

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及包含一种聚丙烯材料的接枝共聚物

和一种烯烃橡胶材料的接枝共聚物，其中的接枝单体

是一组化合物中挑选出来的，该化合物包括：(i)：芳

香族乙烯化合物，(ii)：丙烯酸的化合物，(iii)：(i)和

(ii)的混合物，和(iv)：至少有一种(i)和/或至少有一

种(ii)的其它可共聚的单体。

<REC>

<申请号>=CN91108868.7

<名称>=抑制聚丙烯酰胺水解的方法

<申请（专利权）人>=马拉索恩石油公司

<发明（设计）人>=J·E·塔克特;W·E·卢兹施瓦布

<申请日>=1991.09.11

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=在储存前通过调节并保持溶液pH在大约3.5

至大约6.8，这样已部分水解了的聚丙烯酰胺水溶液

是可储存的。pH高于6.8或低于3.5条件下的储存

导致水解。通过添加适当的无机酸或碱类或通过添

加PKa值为大约3.5至大约6.8的缓冲体系可以达

到所期望的溶液pH。

<REC>

<申请号>=CN91108506.8

<名称>=制备聚乙烯、聚丙烯粉末的技术

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=陈文定;杨玉英

<申请日>=1991.08.27

<地址>=350007福建省福州市仓山福建师大科研处

<摘要>=本发明涉及聚乙烯、聚丙烯粉末的制备方法。本

发明是以粒状聚乙烯、聚丙烯树脂为原料，在混合溶

剂、分散剂以及超声波的共同作用下，制备出粒径在

120～20μm以下的超细粉末。该方法具有工艺简

单，成本低等优点，并且可根据应用的需要，通过超声

波频率的选择，可以得到不同粒径的聚乙烯、聚丙烯

树脂超细粉末。制备出的粉末具有分散性好，流动性

强，应用范围广的优点。

<REC>

<申请号>=CN91109864.X

<名称>=液体洗涤剂组合物

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=J·A·戴特;P·R·弗利

<申请日>=1991.09.27

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=含15至65重％核心表面活性剂混合物的含水

无助剂液体或凝胶洗涤组合物，该核心混合物含5至

95重％水溶性阴离子硫酸盐或磺酸盐和5至95重

％下式化合物，Z是含至少3个羟基的多羟基直链烃

基，并且得自葡萄糖和葡萄糖与不多于33％麦芽糖

的混合物，R是C<SUB>6</SUB>—C<SUB>16</SUB>烃基，R<SUB>1</SUB>为C<SUB>1</SUB>—C<SUB>4</SUB>烷基或

C<SUB>2</SUB>—C<SUB>4</SUB>羟烷基，该组合物的混合表面活性剂0.12％

溶液的48℃界面张力小于0.2帕·厘米，聚丙烯杯

油腻污垢除去值是单只用阴离子表面活性剂组分所

得值的至少1.4倍。任选的组分的酰胺、甜菜碱和乙

氧基化C<SUB>9</SUB>—C<SUB>11</SUB>脂肪醇泡沫改进剂。

<REC>

<申请号>=CN91111303.7

<名称>=定向聚合微孔薄膜

<申请（专利权）人>=阿莫科公司

<发明（设计）人>=菲利普·雅各布;查里斯·威廉姆·鲍尔;司各特R·克林曼;威廉姆T·坦普

<申请日>=1991.12.21

<地址>=美国伊利诺斯

<摘要>=本发明涉及从包括有约10～50％(重量)乙烯含

量的乙烯-丙烯嵌段共聚物，丙烯均聚物或有直至约

10％(重量)乙烯或4～8个碳原子的α-烯烃的共聚

单体的无规丙烯共聚物，选自低分子量聚丙烯、β-球

晶成核剂及无机填料的组分中制得的聚烯烃树脂组

合物及定向微孔薄膜，以及制备这类薄膜的方法，其

中的微孔薄膜具有改进的透气性、强度、韧性和断裂

伸长率。

<REC>

<申请号>=CN91110944.7

<名称>=衣领保洁膜

<申请（专利权）人>=湛江市魔尔嘉日化有限公司

<发明（设计）人>=林晓

<申请日>=1991.11.20

<地址>=524005广东省湛江市海滨二路2号经贸大厦B座220室

<摘要>=一种衣领保洁膜，由聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚氧

化乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚丙烯酸及溶剂组成。以喷

雾方式喷涂于衣领、袖口等处，在其表面形成一层无

色透明之薄膜，能把汗液、污垢同衣物隔开，洗涤时膜

层及其表面污垢一起被洗脱，不需用揉搓，既可保护

衣物不受污损，又可保持衣物不皱缩，不变形，衣物保

持洁净美观。

<REC>

<申请号>=CN91109758.9

<名称>=丙烯酸酯乳液型复膜材料

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.10.19

<地址>=300070天津市成都道成康里一幢101

<摘要>=聚丙烯编织布及纸张复膜材料，它涉及丙烯酸酯

乳液和聚乙烯醇缩醛物。用于聚丙烯布的复膜材料

是由丙烯酸酯乳液、聚乙烯醇缩醛物、聚醋酸乙烯或

乙烯-醋酸乙烯共聚乳液组成的；纸/膜复膜乳液则

是由丙烯酸酯乳液、聚醋酸乙烯或乙烯-醋酸乙烯共

聚乳液组成的。这二种复膜乳液能用辊布法在70～

110℃条件下分别复合到布或纸上，制成防水性好、

机械强度好、层间结合力好的复合材料，故能提高工

效并降低能耗。

<REC>

<申请号>=CN91110581.6

<名称>=制备环氧-聚丙烯酸酯乳液的方法

<申请（专利权）人>=福州市工业科学技术研究所

<发明（设计）人>=陈良远;陈军;潘宇虹

<申请日>=1991.11.03

<地址>=350003福建省福州市湖东路50-1号

<摘要>=本发明是关于环氧-聚丙烯酸酯乳液的制备。

该乳液的制备是采取在搅拌的情况下乳化处理制成

环氧-单体乳化液，随后在一定的工艺条件下加入引

发剂使其聚合反应制成环氧-聚丙烯酸酯乳液。乳

液的微粒的平均粒径为小于0.4μ，稳定性、耐水性均

好，其存放时间超过6个月甚至可超过一年。应用于

多层塑料薄膜粘合时，其剥离强度可达500g/cm以

上。乳化搅拌速度不高，这对工业化生产极为有利。

<REC>

<申请号>=CN92100368.4

<名称>=调剖用分散悬浮型聚丙烯酰胺

<申请（专利权）人>=金日辉

<发明（设计）人>=金日辉

<申请日>=1992.01.24

<地址>=100083北京市学院路20号石油勘探开发科学院油化所

<摘要>=本发明涉及一种石油油水井开采的调剖剂堵水

剂，它是用于油水井调剖、堵水的调化剂。它是具有

40％的聚丙烯酰胺粉末，2.5～5％的有机土、3％非离

子表面活性剂及52.5～54％的柴油配制而成的调化

剂。在溶解性能和溶解速度都优于现有的粉末型和

胶体型聚丙烯酰胺、配制方便、施工简单能实现边配

制、边施工的操作，从而减轻了工人劳动强度，降低了

采油成本，是一种应用前景十分广阔的调剖剂。

<REC>

<申请号>=CN92100913.5

<名称>=一种石墨复合耐蚀工程材料

<申请（专利权）人>=董志荣

<发明（设计）人>=董志荣

<申请日>=1992.02.18

<地址>=050021河北省石家庄市桥东区槐中西路27号

<摘要>=本发明涉及石墨复合耐蚀工程材料。本发明由

高纯细石墨、碳纤维或玻璃纤维或二者的混合物、聚

丙烯树脂、增塑剂、偶联剂及抗氧化剂经混合、造粒和

注塑构成。本发明材料耐蚀、强度高、一次成型、成本

低廉，可制造泵、三通等防腐构件，用途广泛。

<REC>

<申请号>=CN92100942.9

<名称>=氨碱废液钙纤维在塑料中的应用

<申请（专利权）人>=轻工业部制盐工业研究所;天津市轻工业学院

<发明（设计）人>=徐贵义;张启丽;揣成智

<申请日>=1992.02.15

<地址>=300457天津市塘沽区营口道7号

<摘要>=由氨碱厂废液和制盐卤水综合利用所得产品纤

维硫酸钙在塑料中作为填加剂，其添加量为30～300

份，相当于配方的20～60％。以聚乙烯、聚丙烯、聚

氯乙烯为例，其添加后所得制品性能良好，以填加65

份和300份计算，每吨塑料成本可降低1900元和

5300元左右。

<REC>

<申请号>=CN92100645.4

<名称>=一种新型的劳保用品材料

<申请（专利权）人>=徐忠

<发明（设计）人>=徐忠

<申请日>=1992.01.27

<地址>=650114云南省昆明市300号信箱26号分箱

<摘要>=本发明提供了一种抗多种有机溶液腐蚀的劳保

用品材料。它从根本上克服了已有劳保用品材料

——橡胶，耐有机溶液腐蚀性差的弱点。该材料是在

常用塑料聚乙烯、聚丙烯工艺的基础上，增加部分辅

料，改变配方比例等改进所得。既具有橡胶的性能又

具有抗有机溶液腐蚀的特性，且材料成本低。多为喷

漆、涂料、有机清洗、石油开采等行业制作劳保用品所

用。

<REC>

<申请号>=CN92102397.9

<名称>=多功能钻井液处理剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中南工业大学;祁东县第三化工厂

<发明（设计）人>=彭振斌;曾宪芳;陈志超;匡镇瑞;刘萍

<申请日>=1989.12.09

<地址>=410083湖南省长沙市左家垅

<摘要>=一种多功能钻井液处理剂，其制备方法是，将聚

丙烯腈和不同分子量的聚丙烯酰胺按100∶0.3～3

(重量)配料，加热加压进行水解反应，得到水解双聚

铵盐(水剂)；再加入KOH15～25(重量)加热反应，

则制成水解双聚钾盐(水剂)；可将水剂喷雾干燥制成

粉剂。上述产物可分别作为通用型、防塌型钻井液处

理剂使用，具有加量少、滤失量低、粘度可调、剪切稀

释作用强、抗盐抗钙抗温性能好等特点。

<REC>

<申请号>=CN92104851.3

<名称>=仿瓷仿壁纸内墙涂料及生产工艺

<申请（专利权）人>=河南师范大学

<发明（设计）人>=张幸义;朱亚先;朱世勋;赵宇虹

<申请日>=1992.06.22

<地址>=453002河南省新乡市建设路东段134号

<摘要>=本发明提供一种仿瓷仿壁纸内墙涂料及制备该

涂料的生产工艺，它是由水，聚乙烯醇、交联剂和滑石

粉组成，其中在基料中加入助剂和尿醛树脂或聚丙烯

酰胺，交联剂为氢氧化锂或氢氧化钙。制备该涂料时

应按照配方的组分搅拌反应，可制得白色涂膏，添加

色浆，可得彩色涂膏，还可印花如同壁纸。该涂料成

本低，施工简单，无毒无味，耐湿擦，不掉粉，它适用于

对各种新老湿干墙体的涂装，其涂层坚固，表面光滑，

手感如同瓷釉。

<REC>

<申请号>=CN92105578.1

<名称>=用同工酶检测西瓜甜瓜种子纯度

<申请（专利权）人>=大庆师范专科学校

<发明（设计）人>=黄永红;王付德

<申请日>=1992.07.04

<地址>=163000黑龙江省大庆市让胡路区大庆师范专科学校

<摘要>=用同工酶检测西瓜、甜瓜杂交种子纯度的方法，

解决了不用在适宜季节实地种植结瓜来鉴别，而是在

当地实验室15—20天可鉴别真伪，省时省力，同时

准确率高。它是以纯父本、母本和子一代(该父本、母

本的杂交)的种子分别在温室里(寒冷季节)种植生出

真叶为检验体，利用聚丙烯酰胺凝胶电泳技术，经过

染色发现子一代的检验体过氧化物酶同工酶酶谱带

有偏(亲)父带和偏母带，以该子一代的酶谱带作检验

鉴别种子的酶谱带的标准谱带，经过与多粒鉴别种子

的酶谱作比较，分析可定真伪。

<REC>

<申请号>=CN92104795.9

<名称>=用于聚丙烯喷涂着色的改性悬浮液

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=刘景江;刘文忠;周华荣;张永清

<申请日>=1992.06.17

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=一种聚丙烯喷涂着色的改性悬浮液由马来酸酐

接枝聚丙烯共聚物，混合溶剂，表面活性剂，二甲苯组

成。混合溶剂由50份甲苯、20份苯和30份乙酸乙

酯组成。界面活化剂由92份改性聚酯，5份二甲苯，

3份离子型或非离子型表面活性剂组成。这种改性

悬浮液的制造方法是：首先用氢氧化钠水溶液将混合

溶剂100份调至pH值大于9，加入0.5份界面活化

剂，混合均匀，制得混合液；将5份马来酸酐聚丙烯接

枝共聚物溶于20份二甲苯中；将此溶液加到混合液

中，制得悬浮液。

<REC>

<申请号>=CN92108357.2

<名称>=喷涂聚丙烯系塑料制品用的底漆的制造方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=林贤福

<申请日>=1992.03.20

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=一种喷涂聚丙烯系列塑料制品用的底漆的制造

方法，由组分氯化聚丙烯接枝共聚改性树脂、醋酸乙

烯酯-N-羟甲基丙烯酰胺共聚物和醋酸乙烯酯-乙

烯共聚物混合制成。同现有技术比较，具有不含有毒

物质，附着力强，耐温差范围-40℃～120℃，干燥速

度快，特别适合于处在生产线上的聚丙烯系列塑料成

品的直接喷涂，原料来源丰富以及生产成本低等优

点。

<REC>

<申请号>=CN92108042.5

<名称>=新型皮革补伤消光剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学研究所

<发明（设计）人>=李明孝;程先德;寸琳锋

<申请日>=1992.03.03

<地址>=610015四川省成都市人民南路四段九号科分院大院内

<摘要>=本发明向公众提供了一种由聚丙烯酰胺，成膜物

等原料制成的新型皮革补伤消光剂。本发明不仅用

于深色还可用于浅色。不仅用于表面伤残，还可用于

深伤残皮革粒面修补，其遮盖力强，补伤效果好。使

用时不必与其它软性皮化材料配方，即可直接用于

“刷涂”或“点涂”修补，大大简化了原有的使用方法。

而且本发明制造工艺简单，原料易得，容易形成批量

生产和推广应用，以满足皮革工业的需要。

<REC>

<申请号>=CN92109331.4

<名称>=N-甲基化的双-4-哌啶基亚磷酸酯

<申请（专利权）人>=希巴-盖吉股份公司

<发明（设计）人>=H·R·梅尔;P·霍夫曼

<申请日>=1992.08.12

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及式I的新化合物3，9-双(1，2，2，6，

6-五甲基-4-呱啶氧基)-2，4，8，10-四氧杂-3，9-二

磷杂螺[5，5]十一烷。该化合物可用作有机材料的稳定剂，特别是用作

聚乙烯和聚丙烯的加工稳定剂。

<REC>

<申请号>=CN92109754.9

<名称>=纤维增强成型固体制品

<申请（专利权）人>=多纤维公司

<发明（设计）人>=S·约瑟夫;L·比诺特;T·约素克

<申请日>=1992.08.03

<地址>=瑞士尼翁

<摘要>=本发明是有关用含有水、水硬性粘结料和增强纤

维的水硬性硬化组合物制造的成型固体制品，此外，

操作纤维的含量是相对于干基混合物总量的0—10

重量％，填充料的量为相对于干基混合物总量的0—

50重量％，其中增强纤维含有相对于干基混合物总

量为0.1—5重量％的高结晶度聚丙烯纤维，其纤维

断裂强度在490N/mm<SUP>2</SUP>以上并具有Q＜5、

97＜HI＜100、以及94＜IPF＜100，Q是重均分子量

与数均分子量之比，HI是相对于聚合物总量的沸腾

正庚烷不溶物含量(以重量％计算)，IPF是用摩尔％

表示的全同立构五价物的分数。

<REC>

<申请号>=CN92109000.5

<名称>=对壬基酚的制备方法

<申请（专利权）人>=布兰科尼尔有机合成研究院;布兰科尼尔化学工厂

<发明（设计）人>=M·凯迪克;J·科特;J·马斯克基;Z·斯威德斯基;E·扎亚克;T·贝克;A·佐德兹克;A·克卢格;T·波斯;J·奥科斯卡

<申请日>=1992.08.01

<地址>=波兰科佐尔

<摘要>=本发明涉及在酸性离子交换树脂存在下通过苯

酚与壬烯反应制备壬基酚的方法。该方法分两步进

行：第一步将苯酚与三聚丙烯的混合物在烷基化产物

存在下与凝胶型和/或大孔型阳离子交换剂接触；第

二步将含苯酚、壬烯等的混合物与大孔阳离子交换剂

接触。

<REC>

<申请号>=CN92109066.8

<名称>=改性聚丙烯粉末涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=中国兵器工业第五三研究所

<发明（设计）人>=刘光晨;张耀华;吴东;王忠

<申请日>=1992.08.07

<地址>=250033山东省济南市第108信箱

<摘要>=一种用于金属基材涂敷的改性聚丙烯粉末涂料

含有(质量份数)以不饱和羧酸及酸酐和有机过氧化

物改性的65～95份结晶聚丙烯(A)，33～5份聚乙

烯(B)，2～10份乙烯-α烯烃-非共轭二烯烃三元共聚

物橡胶(C)组成的共混物。其涂膜具有优异的附着力

和高的抗冲击强度。用于化工管道、包装桶、池槽等

防腐，汽车自行车部件、建筑网架构件、电气绝缘器

件、网栅等的防护与装饰，还可用于改性热塑性塑料，

提高各组分的掺混效果和加工流动性。

<REC>

<申请号>=CN92108549.4

<名称>=溶剂型聚丙烯酸酯涂层剂的聚合工艺

<申请（专利权）人>=上海第二工业大学

<发明（设计）人>=汪玉珠;陶德华

<申请日>=1992.09.07

<地址>=200031上海市陕西北路80号

<摘要>=本发明公开一种用于织物涂层的溶剂型聚丙烯

酸酯涂层剂聚合工艺。它是以丙烯酸乙酯、丙烯酸丁

酯、丙烯腈为单体组分，并采用部分逐步滴入法，以吸

收反应热，从而防止暴聚的产生。具有工艺简单，生

产周期短，生产成本低，经本涂层剂整理的织物具有

耐渗水压高等特点。

<REC>

<申请号>=CN92110626.2

<名称>=水基涂料和制造汽车罩面漆的方法

<申请（专利权）人>=巴斯福拉克和法本股份公司

<发明（设计）人>=S·施瓦特;H·格罗斯彻

<申请日>=1992.09.28

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及水基涂料，该涂料含有(A)一种水可

稀释的聚丙烯酸酯树脂和(B)一种封端的聚异氰酸

酯或封端的聚异氰酸酯的混合物，其中，水可稀释的

聚丙烯酸酯树脂由基本上不含羧基的(甲基)丙烯酸

酯和烯属不饱和单体共聚得到，选择构成(A)的各组

分的品种和数量，使聚丙烯酸酯树脂的羟基数为60

到180，酸值为10到100，玻璃化转变温度(TG)为

-40℃到+60℃。

<REC>

<申请号>=CN92111131.2

<名称>=多组分复合硅酸盐保温膏及其制造方法

<申请（专利权）人>=田洪英

<发明（设计）人>=田洪英

<申请日>=1992.10.14

<地址>=101100北京市通县张家湾大高力庄

<摘要>=本发明涉及一种用于管道、阀门、球罐体、锥罐体

及锅炉的保温材料及其制作方法。本发明所提供的

保温膏含有占总体重量5—10％的矿渣棉，20—25％

的海泡石，1—3％的增稠剂，3—5％的粘结剂，本发

明提供的方法简便易行，先用水和渗透剂T浸泡5—

10份的矿渣棉、硅酸铝纤维5—10份，再加入水和耐

火土20—25份，石棉25—30份，海泡石20—25份，

漂珠10—15份，珍珠岩30—35份搅拌成为膏状时，

加入粘结剂，增稠剂和聚丙烯酰胺溶液，其产品粘结

力强，导热系数低，保温性强，成本低。

<REC>

<申请号>=CN92110941.5

<名称>=粮囤用塑料垫底基石

<申请（专利权）人>=郑福明

<发明（设计）人>=郑福明

<申请日>=1992.09.21

<地址>=136001吉林省四平市粮食仓储塑料制品厂

<摘要>=本发明公开了一种粮囤用塑料垫底基石，它是以

塑料代替石料作为粮囤的基石，以43％再生聚丙烯，

56％的木粉，1％的碳黑，经过配料，挤出浇铸、模具

成型、冷却定型、脱模的工艺过程，制成长方体和立方

体的塑料基石，本基石由于重量轻、方便搬运、使用安

全，形状规则、方便组合，还具有防潮和通风性能良好

的优点。

<REC>

<申请号>=CN92112090.7

<名称>=车用水箱自动除垢剂

<申请（专利权）人>=聂新宇

<发明（设计）人>=聂新宇

<申请日>=1992.10.15

<地址>=710068陕西省西安市科技路3号

<摘要>=本发明涉及的是水冷式内燃系统水箱的自动除

垢剂。它的主要成分为氨基磺酸，水溶性苯骈三氮

唑、硫脲、聚丙烯酸钠、烷基苯磺酸钠等高分子有机化

学材料合成而成。产品属中性，无毒、无臭、不腐蚀、

产品加入水箱中可自动除垢，无需停机。使用该产品

省时、省力、高效、节能。

<REC>

<申请号>=CN92111424.9

<名称>=低分子量水溶性聚合物的制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=许观藩;方天如;高林;那玉贤;裘令玮;郑贻基;王文仁

<申请日>=1992.10.14

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明提供了一种含有过硫酸盐、亚硫酸氢盐和

亚铁盐的三元氧化还原引发体系，可用来制备低分子

量聚丙烯酸钠及其它低分子量水溶性聚合物或共聚

物。在溶剂水中单体浓度为1.0—50％(重量)时，所

得水溶性聚合物的粘均分子量可控制在1×10<SUP>3</SUP>—2

×10<SUP>4</SUP>范围内，转化率达95％以上。产品可直接用作

工业水系统的防垢、除垢剂，也可用作金属材料的淬

火剂、造纸工业中颜料的分散剂等。

<REC>

<申请号>=CN92112345.0

<名称>=三元共混烟用丝束改性聚丙烯树脂及其生产方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;中国卷烟滤嘴材料公司

<发明（设计）人>=黄绍钧;李建雄;陈明霞;赵耀明;庄惠卿;黄兹国;宋志林;吴健明;黎建国

<申请日>=1992.10.14

<地址>=广东省广州市五山华南理工大学

<摘要>=一种用三元改性聚丙烯生产卷烟滤嘴材料即烟

用丝束的方法，是将聚丙烯树脂、乙烯醋酸乙烯树脂、

聚苯乙烯树脂依次按重量比40～85∶5～40∶3～15

混合，将混合物送入双螺杆挤出机共混造粒制得共混

切片，共混切片在一定条件下经纺丝、牵伸、卷曲和定

型干燥，最后冷却得烟用丝束。

<REC>

<申请号>=CN92111665.9

<名称>=改进的可控结晶度的溴代聚丙烯、其生产方法及作为粘合剂的应用

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=J·J·弗拉特;M·兰布拉

<申请日>=1992.09.26

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及改进的可控结晶度的溴代聚丙烯。

它是由特别具有不稳定C-B或N-B键的溴代有机

化合物接枝和/或游离基取代而制备的。它可以用

于不同基质的粘结剂，尤其是金属基的粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN92112087.7

<名称>=泥沙沉降剂及生产方法

<申请（专利权）人>=王珍

<发明（设计）人>=王珍

<申请日>=1992.10.07

<地址>=450002河南省郑州市东风路5号郑州轻工业学院化工系

<摘要>=本发明涉及一种含泥沙污水处理剂及生产方

法。其主要特征；在组成方面，它除了用聚丙烯酰胺、

引发剂和无离子水外，还要用两性淀粉、氢氧化钠和

磷酸。在工艺方面，用氧化还原体系引发剂合成聚丙

烯酰胺，两性淀粉与聚丙烯酰胺通过水解接枝，再磷

酸化。本发明的优点是；在同样沉降情况下，本发明

的用量仅是现有聚丙烯酰胺沉降剂用量的一半，而沉

降速度要快0.25—1倍。本发明的制造成本低，无

毒，且有生物降解作用。

<REC>

<申请号>=CN92113693.5

<名称>=增水复合硅酸盐保温涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=祖绍德

<发明（设计）人>=祖绍德

<申请日>=1992.12.03

<地址>=453003河南省新乡市新乡晚报社祖成才转

<摘要>=本发明公开了一种增水复合硅酸盐保温涂料生

产工艺，它主要原料有硅酸铝纤维，泡花碱、石棉、聚

丙烯酰胺、氢氧化钠、有机硅等，经化学反应后成为保

温涂膏，具有耐高温、不脱落、耐水、使用寿命长、施工

时不用停产，社会、经济效益显著，是当今世界范围内

较理想的保温涂料工艺。

<REC>

<申请号>=CN92114040.1

<名称>=带锈防锈涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=李士福

<发明（设计）人>=李士福

<申请日>=1992.12.09

<地址>=100012北京市朝阳区酒仙桥驼房营247号

<摘要>=一种用于船舶、桥梁、金属结构、锅炉、机床、汽

车、管道及施工机械、钢窗和铝合金门窗等的带锈防

锈涂料及其制造方法。本带锈防锈涂料主要由基料、粘接剂、颜料、稀释

剂、辅助材料助剂母液及表面活性剂等混合后制成。

其特征在于基料为丙烯酸高分子化合物——聚丙烯

酸钠粘接剂为BC乳化液，稀释剂为脱离子水，表面

活性剂为OP-10系一种烷基聚乙烯醚非离子表面

活性剂。不含苯、汽油及植物油，无毒、无污染，耐水、

耐酸碱、耐汽油性好，对金属亲和力强，可带锈涂刷、

喷涂。

<REC>

<申请号>=CN93101251.1

<名称>=超流态混凝土

<申请（专利权）人>=何庆林

<发明（设计）人>=何庆林

<申请日>=1993.02.23

<地址>=100081北京市海淀区学院南路60号

<摘要>=一种超流态混凝土，由标号为325—625中的一

种普通水泥、粉煤灰、粒径为0.5—2厘米的石子、中

粗砂子、UWB-1型缓凝型絮凝剂、聚丙烯酰胺、木质

磺酸钙和水组成。上述各组分的重量比为：水泥500

—700公斤，粉煤灰为25—210公斤，水灰比为0.4—

0.7，砂率为0.4—0.6，中粗砂子500—700公斤，石子

333.3—1050公斤，UWB-1型缓凝型絮剂5.25—

27.3，聚丙烯酰胺0.053—0.91公斤，木质磺酸钙0.53

—2.73公斤。本发明的超流态混凝土具有摩擦系数

低，流动性好，抗分散性好，强度高，石子能在其中悬

浮。

<REC>

<申请号>=CN93100706.2

<名称>=制备多层罩面漆、非水涂料和可自动交联的聚丙烯酸酯树脂的方法

<申请（专利权）人>=巴斯福拉克和法本股份公司

<发明（设计）人>=U·洛克拉斯;P·贝茨;U·鲍斯;G·威格

<申请日>=1993.01.22

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及制造底漆/透明漆类型的多层罩面

漆的方法，其中使用透明的面漆，该面漆中含有：(A)作为粘合剂的一种可自动交联的聚丙烯酸

酯树脂或该树脂的混合物，该树脂每个分子中统计平

均地至少含有一个环氧基、至少一个酸酐基和至少

0.2个三、二或单烷氧硅烷基，和(B)作为交联催化剂的至少一种酸和/或至少

一种碱。

<REC>

<申请号>=CN93100860.3

<名称>=沸腾干燥式生产聚丙烯酰胺工艺

<申请（专利权）人>=广州市南中有机化工厂

<发明（设计）人>=曾文江;叶光华;曹游;罗成耀;颜淑仪

<申请日>=1993.01.14

<地址>=510220广东省广州市海珠区同福中宝岗路32号

<摘要>=一种沸腾干燥式生产聚丙烯酰胺工艺，是采用封

闭式聚合釜聚合、切片，然后在捏和机内进行造粒、水

解，经振动式沸腾床连续干燥制成不同的产品。本发

明具有生产能力高、能耗低，粒子干燥均匀，水溶性

好，并能防止聚合物分子量降低，容易交联的特点，适

用于工业化生产，并有较好的经济效益和社会效益，

是一种新的聚丙烯酰胺生产工艺。

<REC>

<申请号>=CN93102218.5

<名称>=耐湿擦建筑仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=河南省新乡市专利技术开发总公司

<发明（设计）人>=阎洪才;王维良

<申请日>=1993.03.15

<地址>=453000河南省新乡市平原路中段202号

<摘要>=本发明是一种新型耐湿擦仿瓷涂料，由聚乙烯

醇、硅胶、灰钙粉、轻钙、双飞粉、白水泥、乳化剂、增白

剂、群青和聚丙烯酰胺组成，具有高硬度、高亮度和耐

湿擦的性能，成为真正的仿瓷涂料，是墙面装饰装修

的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN93102464.1

<名称>=乙烯基芳族-共轭二烯嵌段共聚物的共混物

<申请（专利权）人>=菲利浦石油公司

<发明（设计）人>=L·C·哈塞尔伯苓

<申请日>=1993.03.06

<地址>=美国俄克拉何马州

<摘要>=本发明提出了三种树脂共混物：(a)单乙烯基芳

族化合物-共轭二烯嵌段共聚物和接枝聚丙烯的共

混物；(b)单乙烯基芳族化合物-共轭二烯嵌段共聚

物、接枝聚丙烯和苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶

的共混物；(c)单乙烯基芳族化合物-共轭二烯嵌段

共聚物、聚丙烯和苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶

的共混物。本发明还提供了制备这些树脂和由它们

制造的制成品的方法。

<REC>

<申请号>=CN93102195.2

<名称>=用聚结法去除环烷酸原料中的油

<申请（专利权）人>=中国石化武汉石油化工厂

<发明（设计）人>=宋汉光;刘国强;史济义;马凯伶;瞿润和;黄骀本;陈兴

<申请日>=1993.03.04

<地址>=430082湖北省武汉市青山区

<摘要>=本发明开辟一条环烷酸原料脱油的新途径，用聚

乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、颗粒活性炭作为填料置于聚

结罐内固定床上，碱渣在聚结罐内的空速为3—

8m<SUP>3</SUP>/m<SUP>3</SUP>·h，从聚结罐出来的环烷酸原料所生产的

环烷酸的粗酸值达150—200mgKOH/g。用本发

明取代传统的加热法，不仅提高环烷酸的质量，还达

到降低能耗的效果，并且填料通过再生后能重复使

用。

<REC>

<申请号>=CN93104199.6

<名称>=聚合物组合物

<申请（专利权）人>=澳大利亚卜内门军品独占有限公司

<发明（设计）人>=J·奥利里;S·马斯格雷夫

<申请日>=1993.04.09

<地址>=澳大利亚维多利亚州

<摘要>=一种不透明聚合物组合物，包括混合的基体聚合

物，选自聚丙烯，高密度聚乙烯和聚4-甲基戊烯-1；

至少一种耐冲击改性剂其中该耐冲击改性剂是乙烯

与至少一种其它α-烯烃或二烯烃的共聚物或三元共

聚物；至少一种不透明剂，选自着色剂和填料以及其

结合；和至少一种嵌段共聚物，包括至少一种苯乙烯

单体和至少一种烯烃或二烯烃单体。它可用作抗划

伤和磨损的模塑制品。

<REC>

<申请号>=CN93103363.2

<名称>=棉籽皮纤维复合材料及制造方法

<申请（专利权）人>=赵学胜

<发明（设计）人>=赵学胜

<申请日>=1993.03.23

<地址>=063007河北省丰南县黄各庄镇赵新庄村

<摘要>=本发明公开了一种以废旧塑料、棉籽皮纤维为主

要原料制成的棉籽皮复合材料及制造方法，属于高分

子加工领域，这种复合材料广泛用于建材，包装、管

材、日用家具等，它是用废旧聚乙烯或聚丙烯、低压聚

乙烯、氯化聚乙烯、棉籽皮纤维、羧甲基纤维素经混

炼、冷却、切粒而制成。

<REC>

<申请号>=CN93105244.0

<名称>=用高酸含量丙烯酸类聚合物进行的氟聚合物分散体浓缩

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=C·W·琼斯

<申请日>=1993.05.01

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开一种可用于氟聚合物水分散体浓缩的工

艺。用平均分子量为50,000～500,000的聚丙烯酸

(或其盐)或高酸含量的丙烯酸类聚合物(或其盐)作

为浓缩剂，并添加到该氟聚合物分散体中。

<REC>

<申请号>=CN93104812.5

<名称>=高韧耐侯的改性聚丙烯材料

<申请（专利权）人>=化学工业部北京化工研究院

<发明（设计）人>=朱更生;李杰;王铭华;蔡海军;金滟;曾向阳;陈绍梅;阴莲枝

<申请日>=1993.04.28

<地址>=100013北京市和平街北口化工部北京化工研究院

<摘要>=本发明涉及一种高韧耐候的改性聚丙烯材料，其

组成(W％)为：共聚聚丙烯(MFI＞3)40～50、橡/

塑母粒40～50、抗氧剂母粒2～5、光稳定剂母粒2～

6、黑色母粒1～2，上述各种用料按比例均匀混合，在

加工温度200～240℃条件下，在双螺杆挤出机中造

粒，螺杆速度为200～250转/分，产品为粒状料。本发明改性聚丙烯材料是一种韧性优越、强度

高、光、热稳定性好，还具有耐寒耐腐蚀等特性的混配

材料，其性能优于进口材料，适用于制造桑塔纳轿车

等车型保险杠用料，本发明也可在汽车制造业、家电

产品业广泛推广使用。

<REC>

<申请号>=CN93106047.8

<名称>=汽车工业中用作外涂层粉末涂料的粘结剂组合物

<申请（专利权）人>=DSM有限公司

<发明（设计）人>=F·M·韦特;G·基夫特;W·H·H·A·范登艾斯豪特

<申请日>=1993.05.14

<地址>=荷兰海尔伦

<摘要>=在汽车制造业中用作外涂层的粉末涂料的粘结

剂组合物。粘结剂组合物包括含羟基的聚酯和含羟

基的聚丙烯酸酯和保护的六亚甲基二异氰酸酯三聚

物。聚酯的羟值为20-100mgKOH/g树脂，酸值

小于10mgKOH/g树脂，聚丙烯酸酯的羟值为40

-150mgKOH/g树脂，酸值小于20mgKOH/g树

脂。三聚物是用1，2，4-三唑保护的。

<REC>

<申请号>=CN93107356.1

<名称>=聚乙烯胺系列树脂的制备及其应用

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=何炳林;袁直;杨德富

<申请日>=1993.06.22

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明是以大孔聚丙烯酰胺系列树脂为母体，经

Hofmann降解反应得到大孔聚乙烯胺系列树脂。大

孔型和凝胶型聚乙烯胺系列树脂可对含醛基的药物、

精细化合物、化学试剂、天然产物及甘草酸进行有效

的分离提取，其中对链霉素的提纯效果最好，吸附量

为13～35万单位/ml湿树脂，且树脂可用水洗再

生，工艺简单，经济。大孔型比凝胶型聚乙烯胺系列

树脂的吸附量高。

<REC>

<申请号>=CN93107357.X

<名称>=大孔聚丙烯酰胺系列树脂的合成方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=何炳林;袁直;杨德富

<申请日>=1993.06.22

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明是用丙烯酰胺类单体与交联剂进行反相

悬浮聚合，得到大孔聚丙烯酰胺系列树脂，粒度为20

～500目。制备工艺简单，反应迅速，成球性能好，成

球率达90％以上，后处理方便，粒度可以任意调节，

并能较方便地得到较大粒度的树脂。

<REC>

<申请号>=CN93107535.1

<名称>=纸塑复合树脂乳液胶粘剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1993.06.30

<地址>=300074天津市河西区气象台路东风里10楼(旁)

<摘要>=纸塑复合树脂乳液胶粘剂，它涉及粘合剂，尤其

涉及复合型的热固性粘合剂。本粘合剂由丙烯酸或

丙烯酸醋乳液、聚乙烯醇缩甲醛树脂胶、甲苯树脂胶、

苛发性聚苯乙烯胶、FS—5胶混合而成。它特别适用

于聚丙烯编织布—塑料膜、纸—塑料膜等复合材料的

层间粘合，它既适用于非极性材料粘接，也适用于极

性材料粘接；复合时，采用热风予热冷压贴合定位工

艺，便于工业化生产。它粘合牢固、耐温、耐湿、抗老

化性能好，用途十分广泛，价格低。

<REC>

<申请号>=CN93108637.X

<名称>=碾压混凝土坝坝面防渗材料及其施工工艺

<申请（专利权）人>=水利电力部天津勘测设计院科学研究所

<发明（设计）人>=杨天生;王足献;韩云屏

<申请日>=1993.07.17

<地址>=300222天津市河西区洞庭路60号

<摘要>=一种用于碾压混凝土坝坝面防渗的防渗材料，其

特点是胶凝材料组分的重量百分比为：聚丙烯酸树脂

乳液5～10％，水泥95～90％。还可添加第三组分

硅灰。其施工参数为：水胶比0.4～0.6，灌注压力≤

0.5MPa，流动度1.5～3.5min。具有防渗效果好，抗

裂、抗冻、耐强酸强碱腐蚀，价格低，施工工艺简单的

优点，可作为碾压混凝土坝坝面防渗以及水工建筑物

和港工建筑物常态混凝土的防渗、防腐、防炭化保护

涂层。

<REC>

<申请号>=CN93109404.6

<名称>=一种聚丙烯的注塑制品

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;中野政男;土居贤治;丰田昭德

<申请日>=1989.09.13

<地址>=日本东京

<摘要>=应用一种经过含2至5个碳原子的直链α-烯烃

和3-甲基-1-丁烯相继预聚合处理的烯烃聚合催化

剂组分制成含该烯烃聚合催化剂组分的烯烃聚合催

化剂；在该烯烃聚合催化剂存在下聚合和共聚合烯

烃；和由上述方法制备的聚丙烯的注塑制品。

<REC>

<申请号>=CN93108354.0

<名称>=新型水泥缓凝胶结剂

<申请（专利权）人>=韩留君

<发明（设计）人>=韩留君

<申请日>=1993.07.11

<地址>=471002河南省洛阳市郊区影光新产品研制厂

<摘要>=本发明属于建筑施工用的水泥添加剂，主要提出

一种粉状的水泥缓凝胶结剂，其主要组分为聚丙烯酰

胺，NNO扩散剂及硫酸铝铵，并添加一定量的颜料

作为填充剂配制而成。本发明可直接按比例掺在水

泥中起胶结缓凝作用，调出的水泥浆短时间内不沉

淀、变硬，并具有耐磨、耐折、抗压及防冻的特点。较

现有缓凝胶结剂其使用效果好，且成本降低，为运输、

施工提供了方便，具有一定的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN93109194.2

<名称>=一种经过拉伸的聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;土居贤治;中野政男;丰田昭德

<申请日>=1989.09.13

<地址>=日本东京

<摘要>=应用一种经过含2至5个碳原子的直链α-烯烃

和3-甲基-1-丁烯相继预聚合处理的烯烃聚合催化

剂组分制成含该烯烃聚合催化剂组分的烯烃聚合催

化剂；在该烯烃聚合催化剂存在下聚合和共聚合烯

烃；和由上述方法制备的聚丙烯的薄膜经拉伸而成。

<REC>

<申请号>=CN93109193.4

<名称>=一种未经拉伸的聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;土居贤治;中野政男;丰田昭德

<申请日>=1989.09.13

<地址>=日本东京

<摘要>=应用一种经过含2至5个碳原子的直链α-烯烃

和3-甲基-1-丁烯相继预聚合处理的烯烃聚合催化

剂组分制成含该烯烃聚合催化剂组分的烯烃聚合催

化剂；在该烯烃聚合催化剂存在下聚合和共聚合烯

烃；和由上述方法制备的聚丙烯的未拉伸薄膜。

<REC>

<申请号>=CN93109192.6

<名称>=一种经预聚合处理的烯烃聚合催化剂组分

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=木冈护;土居贤治;中野政男;丰田昭德

<申请日>=1989.09.13

<地址>=日本东京

<摘要>=一种经过含2至5个碳原子的直链α—烯烃和

3-甲基-1-丁烯相继预聚合处理的烯烃聚合催化剂

组分；采用该烯烃聚合催化剂组分可制成烯烃聚合催

化剂；可在该烯烃聚合催化剂存在下聚合和共聚合烯

烃；并可制备聚丙烯薄膜及其注塑制品。

<REC>

<申请号>=CN93110541.2

<名称>=一种制备聚氨酯-丙烯酸酯共聚乳液的新方法

<申请（专利权）人>=江苏石油化工学院

<发明（设计）人>=付荣兴;沈介发;巫淼鑫;李坚

<申请日>=1993.01.19

<地址>=213016江苏省常州市机场路

<摘要>=本发明是一种制备聚氨酯-丙烯酸酯共聚乳液

的新方法，其特征是用马来酸酐为端基的聚氨酯聚脲

与丙烯酸酯类单体进行乳液共聚；并且可以用常规方

法进行有皂或无皂共聚。新制得的聚氨酯-丙烯酸

酯共聚物兼有聚氨酯和聚丙烯酸树脂两者的优良特

性，同时价格较便宜，广泛地适用于涂料工业、皮革工

业、纺织工业、建筑材料工业、机械工业等作涂料、胶

粘剂和密封胶。

<REC>

<申请号>=CN93111675.9

<名称>=用废旧塑料提取汽、柴油的方法

<申请（专利权）人>=李强

<发明（设计）人>=李强

<申请日>=1993.08.28

<地址>=410001湖南省长沙市马坡岭长沙中天新技术研究所

<摘要>=本发明属用于废料生产燃料技术领域，是一种用

废旧塑料提取汽、柴油的方法，它是以废聚乙烯、聚丙

烯、聚苯乙烯、废燃油、废植物油脚提取汽油、柴油的

方法，包括了螺旋推进物料，高温解聚、催化裂解和分

馏冷却的工序，其主要特征是采用JG-01、CH-02

催化剂，从而使汽、柴油提取率达70％以上。本方法

简单、实用、变废为宝效益好。

<REC>

<申请号>=CN93111559.0

<名称>=板型电泳用聚丙烯酰胺凝胶的生产技术及灌胶装置

<申请（专利权）人>=南京农业大学

<发明（设计）人>=陈明朗

<申请日>=1993.06.25

<地址>=210014江苏省南京市卫岗

<摘要>=本发明涉及板型电泳用聚丙烯酰胺凝胶的生产

技术及灌胶装置，按常规比例配制胶液，将胶液8倒

入灌胶盒1内，在盒1内放入两根细绳3，再将胶模

板2一块一块地放入盒1内，拉细绳3，取出胶模板，

置0.5～1小时，胶凝固后取出凝胶片6，将凝胶片6

置于50～70％醇类或酮类脱水剂中泡3～5小时，再

在醇类或酮类无水脱水剂中泡2～3小时后，于30℃

温箱烘3～5小时，制成干胶。干胶在使用过程中不

需制胶、预电泳等复杂程序，试验表明，使用效果好于

鲜胶。

<REC>

<申请号>=CN93111312.1

<名称>=抗静电阻燃组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=生寿斋

<发明（设计）人>=生寿斋

<申请日>=1993.06.25

<地址>=262800山东省平度市红旗中路112号

<摘要>=抗静电阻燃组合物是一种能制作煤矿井下采煤

网顶的编织带用的抗静电阻燃聚丙烯材料，包括下列

组成和配比：聚丙烯100重量份，八溴醚(2，3二溴丙

基)1～8重量份，三氧化二锑1～8重量份，抗静电剂

0.1～5重量份，异丙基三钛酸酯0.1～1.5重量份，亚

磷酸三苯酯0.1～3重量份，水合氧化铝1～10重量

份，炭黑类填充剂1～40重量份。该抗静电阻燃组

合物的制备方法为两次捏合。优点是原料易得，制造

工艺简单，抗静电和阻燃性能好，是制作煤矿井下采

煤网顶，以塑代钢、代木的良好材料。

<REC>

<申请号>=CN93112564.2

<名称>=金属热塑性加工用润滑剂干粉

<申请（专利权）人>=宝山钢铁(集团)公司

<发明（设计）人>=陈浩文;孙洪文

<申请日>=1993.09.21

<地址>=201900上海市宝山区厂前中路1号

<摘要>=金属热塑性加工用润滑剂干粉适用于钢在高温

状态下的轧制、锻造、挤压等工艺，尤其适用于轧制无

缝钢管时的芯棒润滑。该润滑剂干粉由高碳石墨微

粉和其他有机化合物如乙烯基丙烯酸酯共聚物、聚丙

烯酸酯或甲基纤维素、甲基萘磺酸—甲醛缩合物或亚

甲基双萘磺酸盐等组成，用一定比例的水经短时间配

制成分散、均匀、稳定的悬浮液，该悬浮液有强的粘附

性能，及良好的高温润滑性能。

<REC>

<申请号>=CN93114641.0

<名称>=一种内墙仿瓷涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=黄运桂

<发明（设计）人>=黄运桂

<申请日>=1993.11.13

<地址>=336000江西省宜春市中山东路21号(宜春市化工一厂内)

<摘要>=本发明涉及一种内墙仿瓷涂料，该涂料是由水、

聚乙烯醇、聚丙烯酰胺加特殊的偶联剂、助剂分别组

成甲、乙液，按1～2∶1合成胶液，再添加双飞粉，轻

质碳酸钙等填料混合而成。这种涂料无毒无味，不燃

烧，耐水擦洗，装饰效果好。与现有技术相比，本发明

工艺简单，性能可靠，成本可下降20～25％。

<REC>

<申请号>=CN93118144.5

<名称>=软冰及其制法

<申请（专利权）人>=康来明

<发明（设计）人>=康来明

<申请日>=1993.09.29

<地址>=130011吉林省长春市创业大街42号

<摘要>=本发明涉及一种具有蓄冷降温作用的新型致冷

材料及制法。该种软冰采用下列配方及制法，在常压

容器中以溶解与混合为主，将聚丙烯酰胺2.6～3.8％

搅拌加入丙三醇水溶液8.5～10％，然后加入KNO<SUB>3</SUB>16.9～19.2％及Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>·10H<SUB>2</SUB>O8.5～14％和H<SUB>2</SUB>O59.5～46％(均为重量比)，搅拌成胶状物后，于低于零度下冷冻成型。其特性具有质地柔软、可塑、溶化后无大量液体析出，可反复使用，制造工艺简单等特点，能够广泛用于医疗、高温作业降温，生物制剂输送和蔬菜保鲜等方面。

<REC>

<申请号>=CN93117683.2

<名称>=涂料组合物

<申请（专利权）人>=拉波特股份有限公司

<发明（设计）人>=K·H·多德;P·J·斯蒂芬森;N·J·韦尔顿

<申请日>=1993.09.23

<地址>=英国伦敦

<摘要>=适用于模具内涂敷法的涂料组合物，其中所用热

塑性涂层材料和热塑性基体材料在同一模具中模塑

生产有涂层的基体，如有高质量色漆涂层的汽车零部

件。该涂料组合物中所用聚合物材料包括能可逆交

联的材料和热塑性合金。聚丙烯基涂料组合物可用

于生产聚丙烯汽车零部件上的色漆层。

<REC>

<申请号>=CN93117553.4

<名称>=水下混凝土不分散剂及其混凝土的拌合方法

<申请（专利权）人>=中国科学院水利部能源部水利水电科学研究院

<发明（设计）人>=买淑芳;陈贻研;梅梅

<申请日>=1993.09.18

<地址>=100038北京市复兴路甲一号

<摘要>=本发明属于一种水下混凝土的不分散剂及其与

混凝土的拌合方法。本不分散剂主要由聚丙烯酰胺

和磺化三聚氰胺甲醛配制而成，并在混凝土中加入了

适量的硅粉和/或引气剂，其拌合工艺可采用人工或

机械两种方法。使用本发明的不分散剂可以使水下

混凝土在浇筑时不分散，不离析，还能自流平、自密

实、不需振捣，并且强度高，抗渗性能好，粘结力强，对

施工水域污染极微。

<REC>

<申请号>=CN93119808.9

<名称>=可热缩的共挤压成型薄膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=索坦有限公司

<发明（设计）人>=基多·兰多尼

<申请日>=1993.10.29

<地址>=意大利米兰

<摘要>=本发明公开了一种三层可热缩的共挤压成型的

薄膜，其中间层由添加有氢化碳氢树脂或其它树脂或

低分子量聚乙烯或聚丙烯蜡的线性低密度聚乙烯或

线性中密度聚乙烯构成，两个外层由添加有同用于中

间层同组的树脂或石蜡添加剂的聚丙烯或乙烯-丙

烯共聚物构成。

<REC>

<申请号>=CN93119261.7

<名称>=常压溶剂法合成抗氧剂二叔丁基羟基苄基异氰脲酸酯

<申请（专利权）人>=安庆石油化工总公厂研究院

<发明（设计）人>=顾启康;邱晓生

<申请日>=1993.10.20

<地址>=246002安徽省安庆市蔡山路48号

<摘要>=一种合成制得抗氧剂3114[全称为三(3，5-二叔

丁基-4-羟基苄基)异氰脲酸酯]新的合成工艺，将三

聚氰酸、2，6-二叔丁基苯酚、多聚甲醛及催化剂投入

反应溶剂中，在常压均相体系中一步反应后，析出产

品经甲醇洗涤干燥后即可得到m·p217～221℃，收

率≥95％的白色固体3114产品。本工艺方法简便，

反应时间短，产品质量高。抗氧剂3114可广泛应用

于聚烯烃类材料防老化，与DSTP应用于聚丙烯中

可赋予其较优的抗热老化性能与优异的耐候性能。

<REC>

<申请号>=CN93118745.1

<名称>=聚丙烯薄膜粘合到纸质印刷品上的粘合剂的生产方法

<申请（专利权）人>=郑州市合成化工技术有限公司;张永林

<发明（设计）人>=张永林;杨村艳

<申请日>=1993.10.26

<地址>=450006河南省郑州市工人南路1号(自动研究所五楼)

<摘要>=本发明涉及水基型粘合剂，它主要采用：丁苯类

橡胶乳液、乙烯-醋酸乙烯二元或“再引入第三单体”

(如：氯乙烯或丙烯酸酯)三元共聚乳液、聚丙烯酸酯

乳液为主体粘接材料，按比例混合制出共混乳液，再

配以改性剂改性而制得。它所含“有机溶剂量”与有

机溶剂型粘合剂相比大为减少，解决了产品易燃、易

爆并减轻易挥发的有机溶剂对人体、环境危害，产品

为乳白色胶体，主要用于将透明、美观的聚丙烯薄膜

粘合到书籍、广告、画册封面、纸包装盒表面上，以提

高其外表装璜档次、增添美观及耐用程度。

<REC>

<申请号>=CN93119368.0

<名称>=一种新的粉末漆

<申请（专利权）人>=DSM有限公司

<发明（设计）人>=M·豪威林;E·G·贝尔德;J·史帕斯

<申请日>=1993.11.12

<地址>=荷兰海尔伦

<摘要>=本发明涉及包括作为粘合剂的含有游离羧基的

聚合物和作为交联剂的含有β-羟烷基酰胺基的化合

物的粉末漆。所述聚合物的平均官能度小于2，它最

好是聚酯或聚丙烯酸酯。

<REC>

<申请号>=CN93121106.9

<名称>=多元醇组合物

<申请（专利权）人>=帝国化学工业公司

<发明（设计）人>=马丁·巴克;卡伦·冯·德·桑德

<申请日>=1993.11.27

<地址>=英国英格兰伦敦

<摘要>=一种多元醇组合物含有一种多元醇、一种不溶性

含氟化合物和一种表面活性剂组合物。该表面活性

剂组合物是由一种过计量的多异氰酸酯与一种具有

通式R-A-OH的聚亚烷基二醇单烷基醚的反应产

物，R-A-OH中R是C<SUB>1-25</SUB>的烷基而A是一个聚丙

烯氧链，任意地可含有高达25％的聚乙烯氧单元，并

其总链长为4至39单元。

<REC>

<申请号>=CN94100491.0

<名称>=生产絮凝剂中的脱水方法

<申请（专利权）人>=彭继增

<发明（设计）人>=彭继增

<申请日>=1994.01.22

<地址>=221006江苏省徐州市苏堤北路46号

<摘要>=本发明公布了一种生产絮凝剂中的脱水方法，该

方法为自然沉淀后的上层液体抽入氨化池中氨化脱

水(pH为中性)，用聚丙烯酰沉降，氨化池中的上层

液体再抽回沉淀池中循环使用，氨化池中沉淀下来的

粘稠固体酸酸化转变成液体入浓缩罐中浓缩，浓缩后

的浓度为1.24～1.25，用酸碱(氨水)调整pH值为

3.4～5，成为适合污水中各种污物分子的适合体，该

方法缩短了浓缩时间降低了成本30％以上，生产的

絮凝剂在净化的过程中提高效率5倍以上。

<REC>

<申请号>=CN94100176.8

<名称>=低漂白剂味的增稠次氯酸盐溶液及其制备和使用方法

<申请（专利权）人>=克罗洛斯公司

<发明（设计）人>=蔡建民;小·A·加拉贝迪安

<申请日>=1994.01.08

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了增稠液体漂白剂组合物及其制备

和使用方法，其中次氯酸盐组合物包含约0.1—10％

(重量)的次氯酸盐，并用包含交联聚丙烯酸酯类聚合

物的增稠组分增稠，增稠组分的用量足以增稠组合

物，当组合物被喷射到待清洁表面时有效地减小漂白

剂味以及保持组合物的稳定性。交联聚丙烯酸酯类

聚合物优选约占组合物重量的0.2—2.0％，更优选约

占0.4—0.8％。组合物还包括用于稳定交联聚丙烯

酸酯类聚合物的稳定剂。组合物适合喷射到待清洁

的硬表面。为便于在喷雾型分配器中使用，组合物优

选具有剪切敏感性或塑性。

<REC>

<申请号>=CN94101275.1

<名称>=无规聚丙烯催化剂

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=王建国;陈辉;张学全;唐涛;程晓堂;黄葆同

<申请日>=1992.02.03

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明属于用于合成无规聚丙烯的高效载体

Ziegler-Natta催化剂，本发明提供一种用于合成无

规聚丙烯的高效载体催化剂，催化剂制备采用化学法

和物理掺杂相结合的方法将钛系催化剂有效地分散

在一种混合载体上，使用本催化剂可以合成具有无规

链结构的聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN94102841.0

<名称>=适印聚烯烃改性材料

<申请（专利权）人>=郑州市兰特华侨应用技术公司

<发明（设计）人>=赵东林;张文申;陈立廷;袁书堂;赵相林

<申请日>=1994.03.24

<地址>=100009北京市西城区柳荫街24号赵东林转

<摘要>=本发明公开了一种适印聚烯烃改性材料，它由聚

丙烯、聚乙烯、碳酸钙、有机硅化合物、非离子PA-1

型、氨酯类、马来酸酐及其衍生物和2，4，6-甲氧基苯

酚组成。该材料具有优良的综合性能，质量轻、表面

光滑、易加工、力学强度高，拉伸强度可达800～

1000kg/cm<SUP>2</SUP>，印适性可达300线以上的分辨率，由

于该材料可对酯类、醇类油墨稳定吸附，无需做任何

印前处理，即可直接进行印刷。

<REC>

<申请号>=CN94103880.7

<名称>=一种丝印油墨

<申请（专利权）人>=余杭县星桥丝印油墨厂

<发明（设计）人>=史克勤

<申请日>=1994.03.31

<地址>=310022浙江省余杭临平星桥乡

<摘要>=本发明涉及一种在聚丙烯编织袋、天然纤维针织

品等上丝网印刷的油墨。本发明采用含量为18～

20％的氯乙烯——醋酸乙烯共聚树脂液35～65％和

二甲苯甲醛树脂7～20％作粘接剂，加入适量的着色

颜料和填充料配比而成。本油墨丝印适性好，价格低

廉。

<REC>

<申请号>=CN94104270.7

<名称>=耐高能辐射的聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=株式会社油公

<发明（设计）人>=刘永得;郑相熙;徐在允

<申请日>=1994.03.12

<地址>=韩国汉城特别市

<摘要>=本文公开了一种耐高能辐射的聚丙烯树脂组合

物。该聚丙烯树脂组合物包括一种主要由约95～约

99.6％(重量)聚丙烯、约0.01～约1.0％(重量)含磷

防老剂、约0.01～约2.0％(重量)酚类防老剂和约

0.01～约2.0％(重量)胺类光稳定剂组成的混合物。从根据本发明的聚丙烯组合物制得的制品即使

用由钴60源提供的γ射线进行辐射，该制品能够阻

止脆化、变色和拉伸伸长的降低并保持高透明度。

<REC>

<申请号>=CN94104178.6

<名称>=聚合物EOR工程采出水中残存聚合物分离方法及药剂

<申请（专利权）人>=黑龙江大学聚合物科学与技术试验研究基地;大庆油田建设设计研究院

<发明（设计）人>=张连生;杨巍;江德祥;周明;胡德强;丛莉

<申请日>=1994.04.16

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市学府路24号

<摘要>=本发明提供以阳离子覆盖成核，交叉渗透交联为

核心技术的絮凝方法及所用药剂的组成与特征。本发明主要用聚合物三次采油作业时采出液中

部分水解聚丙烯酰胺(PHPAM)及其相似物(丙烯酰

胺与丙烯酸或烯磺酸的共聚物)的絮凝分离及回注水

的净化处理。处理前采出液一般含油(Oil)≤

3000mg/l，固体悬浮物(S.S.)≤200mg/l，PHPAM≤600mg/l(PHPAM分子量范围为1×10<SUP>-6</SUP>～6×10<SUP>-6</SUP>，水解度为25～45％)处理后其含量为：Oil≤10mg/l，S.S.≤5mg/l，PHPAM≤30mg/l。

<REC>

<申请号>=CN94105335.0

<名称>=去除污水中乳化油和胶体悬浮物的方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工总公司;中国石化洛阳石油化工工程公司;重庆建筑工程学院

<发明（设计）人>=廖远威;孙慧修;周向宏;吴孟周;张红勇;江海林;汪景砺;刘兆军;康尔风

<申请日>=1994.05.24

<地址>=100029北京市朝阳区安外小关街24号

<摘要>=一种去除含油综合污水中的乳化油和胶体悬浮

物的方法，其特点是采用圆锥式水力旋流澄清器，配

以阳离子聚合物为混凝剂，非离子型聚丙烯酰胺、粘

土为助凝剂。本发明提供的方法具有效果好、投资

低、运行费用省、操作简便、排渣量少且易处理、无二

次污染等优点，可替代含油综合污水处理工艺中的浮

选流程和砂滤流程。

<REC>

<申请号>=CN94104517.X

<名称>=消毒无磷洗衣粉及其制作方法

<申请（专利权）人>=唐继孟;郑金鼎

<发明（设计）人>=唐继孟;郑金鼎

<申请日>=1994.04.27

<地址>=100005北京市东城区建国门北大街3号楼205室

<摘要>=本发明涉及一种消毒、无磷洗衣粉及其制作方

法。它是由非离子表面活性剂、聚丙烯酸钠、碳酸钠、

碳酸氢钠、五水偏硅酸钠、硫酸钠、洗必泰、去离子水

加适量香精混合制成。其无磷不破坏生态环境，洗净

度高，对衣物无腐蚀，对细菌病毒的杀灭效果明显，对

人体无害，对金属洗具无腐蚀作用。

<REC>

<申请号>=CN94106035.7

<名称>=风机除尘剥离型阻垢剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=崔锦华

<发明（设计）人>=崔锦华

<申请日>=1994.06.02

<地址>=100043北京市老古城南街17号

<摘要>=本发明公开了一种风机除尘剥离型阻垢剂及其

使用方法，可采用剥离型阻垢剂的配方为:表面活性

剂——十二醇硫酸钠2－5ppm，阻垢剥离剂

-Na<SUB>3</SUB>PO<SUB>4</SUB>，1-3ppm。阻垢剂—聚丙烯酸钠15—

20ppm，风机保护剂—丙三醇5ppm。使pH值控制

在7—8的最佳状态。经实验效果极佳，可提高炉龄

1倍，多炼钢1倍，提高了风机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN94106505.7

<名称>=化学降解得到的新颖聚丙烯

<申请（专利权）人>=PCD聚合物有限公司

<发明（设计）人>=M·伽莱诺;K·伯雷尔;N·哈福尔;P·沃尔福;W·奈斯

<申请日>=1994.06.04

<地址>=奥地利施韦克特-曼斯沃思

<摘要>=使用有机过氧化物化学降解弹性聚丙烯得到的

新颖聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN94106424.7

<名称>=一种高刚性复合树脂材料

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=1994.06.23

<地址>=214001江苏省无锡市解放西路283号204室

<摘要>=本发明为高刚性复合树脂材料。由于添加了性

能优良的环氧树脂和聚丙烯酸酯，并用多种无机元素

混合物来代替现生产所用树脂的填充料——碳酸钙，

致使本树脂强度增加、抗冲击力增强。本材料又加以

阻燃、流动性好的氯化聚乙烯及聚乙烯醇，使材料具

有阻燃性，加工流动性好。加入有机、无机金属盐，促

使材料耐光、耐热、耐老化，增加了构件的使用寿命，

材料可以用于户外构件。

<REC>

<申请号>=CN94108281.4

<名称>=以聚丙烯酸盐和膦酸盐为主成分的分散剂/流化剂组合物

<申请（专利权）人>=氯化橡胶化学品制造工业公司

<发明（设计）人>=J·特罗莱特;G·特森

<申请日>=1994.07.05

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及一种分散剂/流化剂产品，其特征在

于，作为活性物重量计，它含有83-99.5％的分子量

为1,000-10,000的聚丙烯酸钠盐和0.5-17％的膦

酸衍生物钠盐。特别在纸张涂胶方面的应用。

<REC>

<申请号>=CN94107609.1

<名称>=高抗冲击聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国石化扬子石油化工公司

<发明（设计）人>=董辅隆;秦怀德;杨苏平;张耘

<申请日>=1994.07.08

<地址>=210048江苏省南京市大厂区

<摘要>=本发明提供一种聚丙烯树脂组合物，该组合物包

括聚丙烯、溶液丁苯橡胶、聚乙烯、无机填料、防老剂

和润滑剂，该组合物具有优良的物理性能，突出的抗

冲击性、耐热性及刚性。

<REC>

<申请号>=CN94107608.3

<名称>=动态硫化聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国石化扬子石油化工公司

<发明（设计）人>=秦怀德;董辅隆;吴建国;张耘

<申请日>=1994.07.08

<地址>=210048江苏省南京市大厂区

<摘要>=本发明提供一种动态硫化聚丙烯组合物，该组合

物包括聚丙烯、顺丁二烯橡胶，或溶液丁苯橡胶具有

特定熔融指数(MI)的聚丙烯或聚乙烯，二苯甲酰对

醌二肟，稳定剂和无机填料。该组合物具有拉伸强度

高、综合性能好，适用范围广等优点，适用于制作片

材，板材并能满足大型吸塑制品的要求。

<REC>

<申请号>=CN94107400.5

<名称>=高效吸水生根增肥剂及其制法

<申请（专利权）人>=吉林省林兴科技开发公司

<发明（设计）人>=冯晓光;刘文宗

<申请日>=1994.07.14

<地址>=130117吉林省长春市净月潭

<摘要>=一种高效吸水生根增肥剂及其制法，它是以聚丙

烯酸树脂为吸水剂内含有植物激素和氮磷钾复合肥

料，具有吸水、生根和增肥效果，在造林上，其成活率

可提高20％以上，经全国各地区的试验效果显著，其

制备方法是采用目前最新聚合技术，即盘式瞬间聚合

法在0.5—1.5分钟内就可聚合完毕，同时利用其聚

合热和水分蒸发省去干燥工序。

<REC>

<申请号>=CN94107115.4

<名称>=食品袋复合膜粘合剂

<申请（专利权）人>=杨江

<发明（设计）人>=杨江

<申请日>=1994.06.16

<地址>=515638广东省潮州市庵埠亨利北路工贸大厦107号

<摘要>=本发明创造提供一种以SBS热塑性弹性体，松

香，澄芳香料及多种原料研制而成的食品袋复合膜粘

合剂。可适用于聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯、聚丙烯、铝

膜、热合膜、共挤膜、玻璃纸、纸张等复合膜制成的食

品、药品包装袋以及美术装璜印刷图案。本粘合剂属

单组分；耐温性能好，在100℃沸水中煮1小时无剥

离现象，不脱墨；能自干，不需加固化，无毒、无异味、

无污染，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN94107638.5

<名称>=含碳-碳不饱和键双均三嗪基单体的合成

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=刘长海;徐俊;杨慧丽;张利华

<申请日>=1994.06.30

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明是关于含碳-碳不饱和键双均三嗪基单

体的合成方法。本发明以氰尿酰氯为基体，分别与二元脂肪醇缩

合或二元酚缩合，得到中间体，再与不饱和醇缩合引

入碳-碳双键，生成具有四官能团的单体。该单体具有熔点高于室温，易于贮运、计量，在聚

丙烯混炼，温度180℃左右时发烟小，放置时间达4

个月以上没有渗出，喷霜。

<REC>

<申请号>=CN94107488.9

<名称>=一种纤维级聚丙烯的生产方法

<申请（专利权）人>=洛阳石油化工总厂聚丙烯厂

<发明（设计）人>=郑怀杰

<申请日>=1994.07.26

<地址>=471012河南省洛阳市洛阳石油化工总厂聚丙烯厂

<摘要>=本发明公开了一种纤维级聚丙烯的生产方法。

该方法使用液态降解剂二叔丁基过氧化物与聚丙烯

粉末一起经造粒机熔融、挤压、切割成纤维级聚丙

烯。本发明的方法加料、混合均匀，生产可控性和稳

定性好，产品分子量均匀、质量好，而且使成本大大降

低。

<REC>

<申请号>=CN94108022.6

<名称>=弹性聚丙烯与非烯烃类热塑性塑料的共混物

<申请（专利权）人>=PCD聚合物有限公司

<发明（设计）人>=M·戈莱特;K·博恩莱特;N·哈佛;W·纳斯尔

<申请日>=1994.07.25

<地址>=奥地利施沃沙特

<摘要>=本发明提供弹性聚丙烯与非烯烃类热塑性塑料

的共混物。

<REC>

<申请号>=CN94109161.9

<名称>=阿弗麦菌素的生产与分离

<申请（专利权）人>=塞泰克斯公司

<发明（设计）人>=E·帕斯奎诺

<申请日>=1994.07.05

<地址>=摩纳哥蒙特卡罗

<摘要>=在与水混溶的溶剂存在下，通过将Streptomyces

avermitilis菌株发酵液均质化，采用选自聚丙烯酸酯

和酚-醛缩聚共聚物的树脂吸附阿弗麦菌素，接着用

水/与水混溶溶剂混合物梯度洗脱，从所述发酵液中分离A<SUB>1a</SUB>、B<SUB>1a</SUB>、B<SUB>1b</SUB>类阿弗麦菌素。其发酵液可由Streptomyces avermitilis VKM AC-1475D新菌株得到。

<REC>

<申请号>=CN94108614.3

<名称>=丙烯酰胺的制备方法

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=阿部刚也;神原芳彦

<申请日>=1994.07.22

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了丙烯酰胺的制备方法。将丙烯腈

通过至少两个纯化步骤处理，其中使丙烯腈与强酸性

阳离子交换树脂接触，然后与具有伯和/或仲氨基的

树脂或与活性炭接触。在铜基催化剂存在下使所得

到的丙烯腈经过水合反应。即使使用具有一般品质

的丙烯腈，本发明方法也能够得到高品质的丙烯酰

胺，并能制备适用于制备具有良好水溶性等的促凝剂

的聚丙烯酰胺。

<REC>

<申请号>=CN94108489.2

<名称>=燃煤工业锅炉湿法除尘污水净化方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=廖泰泉;康媞;李明

<申请日>=1994.07.27

<地址>=510631广东省广州市石牌

<摘要>=燃煤工业锅炉湿法除尘污水净化方法，本发明方

法采用物理化学混凝机理和流体力学分离原理，在除

尘污水中加入石灰粉、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺三种

混凝药剂，将污水中悬浮杂质的混凝、沉降、过滤和浓

缩等过程集中于净化器内快速完成。本发明方法工

艺简单、占地面积小，操作方便，净化率高，处理成本

低。经处理后出水达工业用自来水水质要求，可回用

于除尘系统，实现用水闭路循环。

<REC>

<申请号>=CN94108488.4

<名称>=再生纸造纸污水净化方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=廖泰泉;康媞;李明;彭瑛;张秋云

<申请日>=1994.07.27

<地址>=510631广东省广州市石牌

<摘要>=再生纸造纸污水净化方法。本发明方法采用物

理化学混凝机理及流体力学分离原理，在污水中加入

聚合硫酸铁、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺三种混凝药

剂，在污水中有机污染物析出并将悬浮杂质混凝、沉

降、过滤及浓缩等过程集中于一个净化器内快速完

成。本发明方法工艺简单、操作方便、处理成本低、净

化率高、占地面积小，经处理后出水完全达到排放标

准，而且达到再生纸造纸工业用自来水的水质要求，

可循环回用。

<REC>

<申请号>=CN94109065.5

<名称>=注水井粉状调剖剂

<申请（专利权）人>=吉林省油田管理局钻采工艺研究院

<发明（设计）人>=常连吉;王成杰;徐宗林;董玉杰;美英泽;杨洪芳;杨建平;张艳霞;王世俊;苏国;张淮;石万军;谭立新;董玉香

<申请日>=1994.08.03

<地址>=131200吉林省松原市扶余区钻采院

<摘要>=一种用于油田注水井调整吸水剖面的、以聚丙烯

酰胺为主体的调剖剂，其特征是：采用水解聚丙烯酰

胺为主要原料，以六次甲基四胺为交联剂，以苯酚、间

苯二酚、对苯二酚为稳定剂，以氨基化合物为控制剂；

本发明为粉剂产品，具有生产工艺简便、成本低，产品

便于运输、存放；现场施工为单一配方、成胶时间长，

配比调节范围大、成功率高，适应用中、深等各类注水

井调剖作业。

<REC>

<申请号>=CN94108568.6

<名称>=生产半等规聚丙烯的催化剂

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=约翰·尤恩

<申请日>=1990.10.10

<地址>=美国德克萨斯州

<摘要>=本发明是关于能用于生产半等规聚合物的催化

剂体系中的一种金属茂化合物，该化合物是具有不同

的环戊二烯基基团及不具有双侧面对称性的一种桥

接的金属茂化合物，该化合物的一种实例是异亚丙基

(3-甲基环戊二烯基-1-芴基)二氯化锆。本发明的

催化剂可以通过一种离子化试剂，例如甲基铝氧烷被

转变成离子金属茂催化剂。用该催化剂所制备的聚

合物，其特征在于具有只对每隔一个的不对称碳原子

有效的等规结构，在聚丙烯的情况下，每隔一个甲基

在用弗歇尔投影来表示的聚合物主链的同一侧，剩余

的甲基或者在聚合物主链的同一侧，或者在其相反的

一侧。用本发明的催化剂所制备的聚合物可以用作

增塑剂。

<REC>

<申请号>=CN94111336.1

<名称>=水包水芳香型多彩花纹涂料

<申请（专利权）人>=苏州市建筑材料科学研究所

<发明（设计）人>=沈春林;邱侃;陆正阳;袁晓枫;宗梅红;郑彩林;陈锦波;褚建军;金国元;徐月仙

<申请日>=1994.05.20

<地址>=215004江苏省苏州市阎胥路谈家巷13-1号

<摘要>=本发明涉及一种水包水芳香型多彩花纹涂料，包

括絮凝剂、促聚剂和水性涂料，其特征在于：所述的絮

凝剂为聚乙烯醇、纤维素衍生物、聚丙稀酸盐、聚丙烯

酰胺中的一种或其混合液；所述促聚剂为氯化钙、明

矾、硫酸铝、硫酸镁、硅酸镁、过硫酸铵中的一种或其

混合液；所述的水性涂料包括合成乳液、颜料、分散

剂、成膜助剂、填料、防霉剂、防腐剂和芳香剂。是一

种无污染、不含有机溶剂的涂料，用于建筑物内墙的

装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN94110888.0

<名称>=一种缓控释高分子药用辅料及其制备工艺

<申请（专利权）人>=广州兴华制药厂

<发明（设计）人>=魏景新;郭淑琴

<申请日>=1994.03.19

<地址>=510545广东省广州市白云区竹料沙田

<摘要>=本发明公开了一种缓控释高分子药用辅料及其

制备工艺，该辅料如通式。其制备工艺是用丙烯酸酯类或甲基丙烯酸酯的

均聚体或共聚体与化学定量的带极性基团的单体加

入0.1～2％的引发剂，在氮气保护下控制温度在50

～100℃反应8～16小时。可以根据其渗透性大小

调节带极性基团单体对聚丙烯酸酯的比例，一般高渗

透性辅料为1∶5～25gmol，低渗透性辅料为1∶30

～50gmol。该辅料既可用于有机药物，又可用于无

机药物，既可用于水溶性药物也可用于非水溶性药

物。该辅料可做为骨架控释又可以做为膜控释。

<REC>

<申请号>=CN94110323.4

<名称>=一种建筑装修用粘结剂及其配制方法

<申请（专利权）人>=海城市建材化工厂

<发明（设计）人>=李贵长

<申请日>=1994.06.17

<地址>=114200辽宁省海城市铁西街

<摘要>=本发明属于一种粘结剂组合物及其配制方法，其

特征是该粘结剂由乙烯-醋酸乙烯(VAE)、甲苯、松

香、邻苯二甲酸二丁酯、聚丙烯酸钠、滑石粉、食用醋

精、水按比例配制而成。其配制方法是将乙烯-醋酸

乙烯搅拌，混入甲苯、松香溶液，将邻苯二甲酸二丁

酯、聚丙烯酸钠及水、滑石粉乳液分别加入乙烯-醋

酸乙烯反应釜中，搅拌，静止后放料，即成成品。本

发明具有粘结PVC材料强度高的特点，抗剥离强度

为80N，还能粘结水泥、石膏、瓷砖等多种无机材

料。

<REC>

<申请号>=CN94112221.2

<名称>=扁丝级增强复合塑料及其制备方法

<申请（专利权）人>=洋正有限公司

<发明（设计）人>=李德银

<申请日>=1994.07.08

<地址>=201708上海市青浦县华新镇

<摘要>=本发明公开了一种用于制造编织袋用扁丝级增

强复合塑料，其特征在于扁丝级增强复合塑料的组成

按重量计为：聚丙烯45-55％，低密度聚乙烯5-

10％，线性聚乙烯5-10％，轻质碳酸钙25-35％，

配合剂2。5-3％。本发明制备工艺方法依次为：材

料干燥，高速拌和、挤出线条、冷却定型、切粒、检验、

包装。用本发明生产的扁丝制造的编织袋具有抗拉

强度高，抗老化性能好，热变形温度高等特点，且成本

能降低三分之一。

<REC>

<申请号>=CN94112401.0

<名称>=碳铵废液回收联产尿素技术

<申请（专利权）人>=辽宁大学

<发明（设计）人>=臧树良;郭宁;马成龙;梁春余;蒋湘顺

<申请日>=1994.07.20

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号

<摘要>=本发明涉及一种回收碳铵废液并联产尿素的工

艺过程及溶剂的配比。该工艺过程为：碳铵废液加温

→絮凝沉降→同步还原→碳铵解析→合成尿素；组分

配比为：聚丙烯酰胺，使用浓度1∶10，加入量

0.3％V/V；硫酸铝，使用浓度1∶5，加入量

1.3％V/V；水合肼，使用浓度80％，加入量0.5％。

V/V。用其处理碳铵液产品既可作为生产尿素的原

料使用，也可作为其它化工原料，此项技术综合利用

效果非常明显。

<REC>

<申请号>=CN94114832.7

<名称>=拜尔法生产氧化铝过程中红泥水悬浮液的流体化工艺

<申请（专利权）人>=S·N·F·公司

<发明（设计）人>=A·帕克;R·皮希

<申请日>=1994.07.28

<地址>=法国圣艾蒂恩

<摘要>=用拜尔法由铝钒土生产氧化铝过程中凝聚的红

泥水悬浮液的流体化改进工艺，在于：用氢氧化钠溶

解铝钒土；然后，倾析和洗涤所形成的红泥，以便在连

续的多个瓮中使其与氧化铝分离，同时将洗涤水循环

到上游；最后，将经过如此处理的红泥浆排出；在该工

艺中将由分子量大于1000万的聚丙烯酰胺组成的

絮凝剂加入到这些连续瓮中之一的悬浮液中；其中将

由分子量低于50,000的阴离子型丙烯酸聚合物所

形成的分散剂(D)与所述絮凝剂(F)同时加入到同一

瓮中的悬浮液中。

<REC>

<申请号>=CN94114802.5

<名称>=改性的弹性聚丙烯

<申请（专利权）人>=PCD聚合物有限公司

<发明（设计）人>=D·莱斯特;M·莱施;A·赫瑟;N·哈佛;M·戈莱特;K·博恩莱特

<申请日>=1994.07.25

<地址>=奥地利施沃沙特-曼沃斯

<摘要>=接枝改性的弹性聚丙烯及其与接枝改性的全同

立构聚丙烯的组合物，以及它们用作组合物和金属复

合材料中的相容剂或粘着助剂。

<REC>

<申请号>=CN94113418.0

<名称>=墙地砖生产废水净化方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=廖泰泉;李明;康媞;彭瑛

<申请日>=1994.12.20

<地址>=510631广东省广州市石牌

<摘要>=墙地砖生产废水净化方法。本发明方法采用物

理化学混凝机理和流体力学分离原理，去污水中加入

聚合氯化铝，聚丙烯酰胺两种混凝药剂，将污水中悬

浮杂质的混凝、沉降、过滤和浓缩等过程集中于高浊

度污水净化器内快速完成。本发明方法工艺简单、占

地面积小、操作简便、净化效率高，处理成本低。经处

理后出水达墙地砖陶瓷工业用自来水水质要求，可回

用于墙地砖生产，实现用水闭路循环。

<REC>

<申请号>=CN94113360.5

<名称>=L-2-酮基-古龙酸的回收方法

<申请（专利权）人>=李梅生

<发明（设计）人>=李梅生

<申请日>=1994.12.29

<地址>=443000湖北省宜昌市宜昌制药厂

<摘要>=本发明公开了一种用于除去VC生产中发酵液

中菌体蛋白的絮凝剂以及除去方法，其中絮凝剂由壳

聚糖、聚丙烯酰胺和碱式氯化铝组成，本发明还公开

了用Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>、甲醇液回收母液中古龙酸的方法。采

用絮凝剂除去菌体蛋白和沉淀剂回收母液的方法后，

L-2-酮基古龙酸提炼工艺的周期大大缩短，古龙酸

收率可提高4～5％，总收率可达84～86％。

<REC>

<申请号>=CN94115012.7

<名称>=高活性植物抗冻蛋白及其分离技术

<申请（专利权）人>=中国科学院发育生物学研究所

<发明（设计）人>=费云标;孙龙华;黄涛;舒念红;高素琴;赵淑慧;简令成

<申请日>=1994.08.24

<地址>=100080北京市中关村2707信箱

<摘要>=从抗寒植物分离的高活性植物抗冻蛋白及分离

技术的特征是抗寒植物经匀浆、硫酸铵沉淀，DE-52

离子交换柱和SephadexG100分离的抗冻蛋白，在

30mg/ml浓度下，融点为-10℃～-14℃，再经灌注

层析分离可得更高活性的抗冻蛋白，20mg/ml浓度

下，融点为-15℃～-20℃，用相差显微镜在低温下可

观察到呈多边形立体结构冰晶、用SDS聚丙烯酰铵

凝胶电泳并银染后，测定其分子量范围为94-

13KDa，其中包括41、38、34、24、15和13KDa。分

离技术包括匀浆、离心、超滤、脱盐、上离子交换柱、梯

度洗脱、过分子筛、浓缩、冷冻干燥等步骤。该方法稳

定，可应用于工业生产、有极大的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN94116198.6

<名称>=包括含导电炭黑涂层的合成树脂片

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=S·J·克纳普-海斯

<申请日>=1994.09.09

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明涉及用含热塑性合成树脂组合物涂层的

第一种热塑性合成树脂制备的合成树脂片，热塑性合

成树脂组合物包括第二种热塑性合成树脂、带游离活

性羟基的聚丙烯酸酯和导电炭黑——按100份第二

种热塑性合成树脂配1至6份导电炭黑。在合成树

脂片涂有涂层的一面具有准确并可重复调节的表面

电阻率，可调节范围为每平方100,000至100,000,

000,000欧姆。这种置有涂层的合成树脂片可通过

热成型加工成制品。热成型后其表面电阻率基本上

维持不变。

<REC>

<申请号>=CN94116652.X

<名称>=聚丙烯酸钠的生产工艺

<申请（专利权）人>=周泽宇

<发明（设计）人>=周泽宇;帅红;朱英存;龙海涛

<申请日>=1994.09.30

<地址>=518031广东省深圳市沙河区白石洲252-3号宇力科技有限公司

<摘要>=一种聚丙烯酸钠的生产工艺，是以废腈纶丝为原

料，按废腈纶丝；20％NaOH(重量)约＝1∶3的比例

混合，升温至85～90℃，在常压下搅拌约2小时，直

至全部腈纶纤维溶解后，按NaOH：乙二胺(重量)≈

1∶0.07～0.09比例加入乙二胺，在85～90℃下搅拌

0.5～1小时得到的无色透明略带粘性的聚丙烯酸钠

溶液，无毒无味，不燃不爆，化学性能稳定，特别适合

于高浓度酸性(pH≤3)有机废水的处理，本发明的生

产工艺以废腈纶为原料，变废为宝，而且生产工艺简

单，生产成本低，所生产的产品，不需处理直接使用，

特别适合于乡镇企业生产或环保工程就地使用，就地

生产。

<REC>

<申请号>=CN94117281.3

<名称>=多维聚羧酸盐水处理剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=李光萍

<发明（设计）人>=李光萍

<申请日>=1994.11.10

<地址>=337055江西省萍乡市基建村199号

<摘要>=本发明涉及一种多维聚羧酸盐水处理剂及其制

备方法和用途，多维聚羧酸盐是在腐植酸盐或碱木质

素的分子链的活性基团、双键、活性键上结合有聚丙

烯酸基，其具有良好的阻垢、缓蚀和抑制藻类生长的

效果，能广泛用于循环冷却水处理和含重金属的废水

净化处理。

<REC>

<申请号>=CN94119518.X

<名称>=防腐抑菌涂料

<申请（专利权）人>=天津市河北区职工大学

<发明（设计）人>=谢明;浦长光;魏虹;李长华;王郁铨

<申请日>=1994.12.20

<地址>=300240天津市河北区桥园里69-101

<摘要>=本发明提供了一种用于育苗纸的防腐抑菌涂料，

所说涂料为含有从甲醛、乙二醛和戊二醛组成的一类

醛中选出的醛，从硫酸铜、五氯酚酮、8-羟基喹啉铜、

羟基壬基苯磺酸铜和十二烷基苯磺酸-乙二胺铜络

盐组成的一类铜盐中选出的铜盐，从福美双和福美锌

组成的一类有机硫选出的有机硫及从聚丙烯酸钠、聚

乙烯醇缩甲醛、聚乙烯醇缩丁醛、聚乙烯醇、羧甲基纤

维素组成的一类粘合剂中选出的水溶性粘合剂混合

均匀后所得的混合物。

<REC>

<申请号>=CN94119281.4

<名称>=一种高聚物材料的制法

<申请（专利权）人>=王昌志

<发明（设计）人>=王昌志

<申请日>=1994.12.19

<地址>=830009新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路新疆烧碱厂

<摘要>=一种高聚物材料的制法，本发明以云母粉，聚丙

烯，硅烷为主要原料，以改性剂为辅料经加热脱水，压

缩聚合，塑化结晶造粒而成，该材料耐强酸强碱，防

水、阻燃、耐压抗高冲击，穿击电压50千伏/mm，可

注塑、压缩成型，广泛用于航空、汽车、石油、化工、电

器、建筑工业等领域。

<REC>

<申请号>=CN94118555.9

<名称>=一种提高阴离子型聚丙烯酰胺溶液粘度的方法

<申请（专利权）人>=大庆石油管理局采油工艺研究所

<发明（设计）人>=胡博仲;程子键

<申请日>=1994.11.22

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路区采油工艺研究所

<摘要>=本发明公开了在油田聚合物驱油中，一种提高阴

离子型聚丙烯酰胺溶液粘度的方法，属于油田磁技术

领域，它采用磁处理装置，按一定的磁处理参数和工

艺条件，在不改变阴离子型聚丙烯酰胺溶液浓度的前

提下，可提高该种溶液的粘度，从而在配制不同浓度

阴离子型聚丙烯酰胺溶液驱油时，达到减少干粉用

量，降低原油开采成本的目的。

<REC>

<申请号>=CN94190831.3

<名称>=聚合物的制备

<申请（专利权）人>=壳牌石油公司

<发明（设计）人>=J·D·麦卡洛;M·G·古德

<申请日>=1994.09.15

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=在制备冲击强度和劲度有着良好平衡的聚丙烯

共聚物的气相两阶段过程中，通过在经过第一反应器

第一阶段再循环圈的基本上为气体的物料中加入少

量的至少一种减弱组分，以便减少第二反应器中的聚

合物粘结性，凝胶的污染和生成。

<REC>

<申请号>=CN94192058.5

<名称>=双组份的涂层剂

<申请（专利权）人>=西德色料协会布吕赫公司

<发明（设计）人>=D·斯沃拉;J·希尔巴赫

<申请日>=1994.05.09

<地址>=联邦德国埃森

<摘要>=本发明涉及一种双组份涂层剂，该涂层剂含有

a)一种可用水稀释的、以聚酯树脂和/或聚丙烯酸酯

树脂为基础的粘合剂组份(其中聚酯树脂或聚丙烯酸

酯树脂具有2.5-8重量％含量的羟基)和b)一种液

体的、有机的、由至少一种带自由异氰酸酯基的聚异

氰酸酯组成的聚异氰酸酯组份，通过将聚异氰酸酯组

份b)拌入粘合剂组份a)中，对于一定的时间来说该

涂层剂是即可使用的且随着粘合剂组份与聚异氰酸

酯组份的交联而硬化。根据本发明该粘合剂作为一

种不溶于水的不含羧酸酯和磺酸酯的聚酯树脂和/

或聚丙烯酸酯树脂的含水乳液存在，其中乳液借助于

加入聚酯树脂或聚丙烯酸酯树脂中的乳化剂制备。

此外本发明的目的是一种制备可用水稀释的粘合剂

组份a)的方法。

<REC>

<申请号>=CN94193220.6

<名称>=新颖的脂肪酶、产生该脂肪酶的微生物、该脂肪酶的制造方法及用途

<申请（专利权）人>=昭和电工株式会社

<发明（设计）人>=石田礼子;铃木雅博;小隆司;崎元和范

<申请日>=1994.08.26

<地址>=日本东京

<摘要>=一种属于假单胞菌属(Pseudomonas)的细菌、该

细菌所产生的具有如下性质的脂肪酶、该脂肪酶的制

造方法及含该脂肪酶的洗涤剂组合物。以三油酸甘油酯乳液为基质，其作用pH为3.5

-12，最佳pH为10-12；其作用温度为30-80℃，最

佳温度为55-65℃；以SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法

所测得的分子量为31000±2000；由等电点聚丙烯酰

胺凝胶电泳法所测得的等电点为5.2±0.5。本发明

的脂肪酶在各种市售的洗涤剂溶液中，又在与表面活

性剂、蛋白酶等的洗涤剂成分共存时，具有较高的稳

定性和活性，可以在洗涤条件下有效地去除油脂污

垢，可增加洗涤剂的洗净力。

<REC>

<申请号>=CN94193448.9

<名称>=几丁质酶、编码它的DNA及含有它们的植物

<申请（专利权）人>=莫根国际公司;莱顿国立大学

<发明（设计）人>=M·阿伯泰克-德·格劳特;J·F·博尔;B·J·C·科尼里森;H·J·M·林索斯特;L·S·梅尔彻斯;A·S·庞斯坦;M·B·塞拉-博拉吉

<申请日>=1994.08.17

<地址>=荷兰莱顿

<摘要>=本发明提供一种新的几丁质酶，其具有内切几丁

质酶活性、抗真菌活性，且经SDS-聚丙烯酰胺电泳

测定的分子量约为40-43KDa。本发明还提供一种

含有本发明几丁质酶作为活性成分的抗真菌组合物；

提供含编码新几丁质酶的开放读码框架的分离

DNA序列；提供含编码本发明几丁质酶的DNA序

列的植物可表达重组DNA序列，以及已将这种重组

DNA插入其基因组的植物细胞和植物。

<REC>

<申请号>=CN94193719.4

<名称>=稳定的聚烯烃蜡的水分散体

<申请（专利权）人>=BASF公司

<发明（设计）人>=M·W·米勒;P·克林格赫弗;S·怀斯

<申请日>=1994.08.27

<地址>=联邦德国路德维希港

<摘要>=稳定的聚烯烃蜡水分散体，包括A)5-65％重量

的具有平均颗粒大小为1-50μm的和酸值为小于

5mgKOH/g蜡的聚乙烯蜡或聚丙烯蜡和B)0.5-

20％重量的用1-50mol的具有2-4C原子的1，2-

环氧烷转化了的甘油酯作为分散剂，该甘油酯为主要由

乙烯性单

不饱和或不饱和的C<SUB>16</SUB>-C<SUB>22</SUB>-一元羧酸所生

成的酯，此酸还可以含有羟基。该分散体适用于制造

地板蜡和石料上光剂、鞋油、汽车保护剂、印刷油墨、印

染浆料、油漆、包装、润滑脂、凡士林、拉丝剂(drawing agent)、电器元件的

密封材料和绝缘材料、水溶性木料清漆、热熔性涂层、化妆品

和牙膏，用于塑料加工，用于造纸和用于防蚀，用于织物

和纱线处理和皮革的加工以及有色金属的冷铸、压铸和离心铸造时作为分型剂。

<REC>

<申请号>=CN94194725.4

<名称>=用电化学方法清洗亲水的隐形眼镜

<申请（专利权）人>=博士伦有限公司

<发明（设计）人>=D·J·海勒;D·A·马什;M·S·索纳西;R·彭尼库西

<申请日>=1994.12.28

<地址>=美国纽约州

<摘要>=描述了一种用于清洗和消毒隐形眼镜的组合物

和方法，即将一个电场施加于镜片上，从而使得污染沉积物从镜

片上迁移开。本发明的组合物包括一对具有不同电化学电位的

组分材料配对物，其中，两种材料都基本上处于这样一种状态，

即当这两种材料与镜片的相反两侧表面相接触时，其中的每一

种材料都保持充分的物理隔离，从而使得在两种材料之间的电

化学电位差足以导致带电荷的污染沉积物从镜片上迁移开。本

发明的方法要求将被污染的镜片放在两种具有不同电化学电

位的配对物之间，其中，优选将其中的一种组分包含在凝胶中而

将另一种组分包含在溶液中或另一种凝胶中，以此来维持物理

隔离作用。优选地，材料配对物中的一种组分是氧化剂，而第二

种组分是还原剂。适用配对物的一个例子是一种悬浮在聚丙烯

酸凝胶中的过氧化氢和一种作为还原剂的硫代硫酸钠的溶

液。用氧化剂凝胶涂敷在镜片一侧然后将其放入还原剂的溶液

中并在室温下保持2～4小时，其中，在所述配对物之间建立的

电化学电场能达到约29％的蛋白质除去率。

<REC>

<申请号>=CN94194087.X

<名称>=肽及抗血栓剂

<申请（专利权）人>=味之素株式会社

<发明（设计）人>=福地直之;石井康一;开田健一;小林干

<申请日>=1994.09.27

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明是有关自各种蛇毒筛选可以在低浓度下

抑制抗血友病性因子(von willebrand facto，因子Ⅷ)

结合于血小板，且不会引起血小板凝聚作用之肽，结

果自蝮蛇(Vipera palestinae)由来之蛇毒得到不同

之二条肽链所成，在SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳下之

分子量非还原条件下为约25千道尔顿，还原条件下

为约15千道尔顿之肽。

<REC>

<申请号>=CN95100498.0

<名称>=硅磷高聚絮凝剂

<申请（专利权）人>=陈春余

<发明（设计）人>=陈春余

<申请日>=1995.03.09

<地址>=225752江苏省兴化市西鲍乡关门村三组

<摘要>=该产品属无机化工产品，用于各种水处理。该发明是在原聚铝生产工艺改进方法的基础上研制的新产品。

其技术特征是：引入SiO<SUB>3</SUB><SUP>2-</SUP>是降低Al<SUP>3+</SUP>的水相转移，

提高絮凝性。引进H<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB><SUP>-</SUP>，也是降低Al<SUP>3+</SUP>的

水相转移，有较好的脱色能力，增加其稳定性。加聚丙烯酰胺，兼备

了无机、有机两方面的优点，应用范围扩大。该产品是一种含有Al<SUP>3+</SUP>的聚硅酸、磷酸高分子絮凝剂，

该产品不但保持了原有铝、硅、磷组分的各自优点，而且由于

协同效应，提高了絮凝效果。

<REC>

<申请号>=CN95101551.6

<名称>=处理废塑料的工艺方法

<申请（专利权）人>=仝兆胜

<发明（设计）人>=仝兆胜

<申请日>=1995.03.03

<地址>=300193天津市南开区三潭东里7号楼1门114室

<摘要>=处理废塑料的工艺方法涉及一种对废弃塑料进

行处理以获得有用溶剂或固体蜡的工艺方法，包括热

熔、裂解和分馏三道工序，即首先将废塑料热熔为低

分子流体物，然后将去杂后的低分子流体物裂解并将

裂解物分馏得到溶剂或固体蜡。本发明工艺简单，成

本低，处理废塑料所获得的产品用途广，因而具有很

好的经济效益和社会效益，可广泛有于处理聚乙烯、

聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氯乙烯、聚苯乙烯等废塑料。

<REC>

<申请号>=CN95101701.2

<名称>=用于制造生物医学制件的聚烯烃组合物

<申请（专利权）人>=斯菲里玲有限公司

<发明（设计）人>=A·佩里康尼;R·西尔维斯特里;V·布拉加;L·雷斯康尼

<申请日>=1995.02.07

<地址>=意大利米兰

<摘要>=聚烯烃组合物，含有：(A)1—99％非晶形聚丙

烯；(B)1—99％共聚物，选自(B<SUP>1</SUP>)丙烯与乙烯和/或C<SUB>4-10</SUB>α-烯共聚物；(B<SUP>2</SUP>)组合物，含有(a)10—50％全同立构聚丙烯与乙烯和/或C<SUB>4-10</SUB>α-烯；(b)0—20％含乙烯的不溶于二甲苯的共聚物；(c)40—80％乙烯与丙烯和/或C<SUB>4-10</SUB>α-烯弹性共聚物，任选含少量二烯。该组合物具优机械及光性质，适于制生物医学制件。

<REC>

<申请号>=CN95102960.6

<名称>=用于制造沥青软包装的改性聚丙烯

<申请（专利权）人>=深圳市琳麟贸易有限公司

<发明（设计）人>=崔化之;黄仲涛;庞先燊;卢章汉;卢开健;耿建铭;徐建昌;冯景贤;张国锭;赖洪田

<申请日>=1995.03.24

<地址>=518028广东省深圳市园岭124栋404房

<摘要>=一种改性聚丙烯，包括聚丙烯、聚乙烯、乙烯-醋

酸乙烯共聚物、乙丙共聚物、固体石蜡。该改性聚丙

烯用于制造沥青软包装袋，其耐热性能、强度、抗老化

性能等可满足使用要求，在170～175℃下熔融，与沥

青的相容性好。

<REC>

<申请号>=CN95102522.8

<名称>=改性白乳胶

<申请（专利权）人>=陈建祥

<发明（设计）人>=陈建祥

<申请日>=1995.04.17

<地址>=650041云南省昆明市吴井路第三人民医院

<摘要>=本发明涉及到改进的白乳胶组成成分。本发明

所述的白乳胶由以下成分组成(重量百分比)：聚乙烯

醇15-25％、聚丙烯胺6-8％、苯丙乳液2.5-4％、

氯砒2.5-4％、淀粉20-28％，活性氧化锌5-8％、

甲醛5-8％、盐酸3-5％，余量为水。本发明所述

白乳胶主要用于木质材料及木地板、棉纺布与皮革的

粘合，生产工艺简单，原料易得，成本低，粘接性能

好。

<REC>

<申请号>=CN95104409.5

<名称>=墙纸胶

<申请（专利权）人>=陈建祥

<发明（设计）人>=陈建祥

<申请日>=1995.04.17

<地址>=650041云南省昆明市吴井路第三人民医院

<摘要>=本发明涉及到一种室内装饰用胶粘剂。本发明

所述的墙纸胶由以下成分组成(重量百分比)：聚乙烯

醇6-10％、红色纤维素12.5-25％、白色纤维素18

-25％、甲醛3-8％、盐酸2.5-4％、烧碱2.5-

3.5％、聚丙烯胺12.5-18％，余量为水。本发明所述

墙纸胶用于专贴各类墙纸及各色墙布，同时实用于粘

贴各类纸制品，对所粘贴的各种材料无污染，保质期

长，在二年内无变质及发霉现象，成本低，每公斤可贴

墙纸5平方米。

<REC>

<申请号>=CN95105819.3

<名称>=具有宽分子量分布的聚烯烃的制备方法

<申请（专利权）人>=弗纳技术公司

<发明（设计）人>=约翰A·伊文

<申请日>=1987.09.30

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明提供具有宽的分子量分布的烯烃聚合物

的制备方法。该方法采用包含至少两种不同的结构式为R″(C<SUB>5</SUB>(R′)<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>MeQp的立体刚性、手性金属茂催化剂和有机铝化合物的催化剂体系，在适于生产聚丙烯的聚合条件下，将所述金属茂催化剂体系和烯烃单体接触。该方法在丙烯聚合中特别有用，也可用于共聚两种或多种烯烃。

<REC>

<申请号>=CN95106493.2

<名称>=拉伸聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=株式会社德山

<发明（设计）人>=田中慎介;纸中学;正田勋;藤井纯一;上田直纪

<申请日>=1995.07.07

<地址>=日本山口县

<摘要>=一种包含结晶聚丙烯和单环烯烃聚合物的拉伸

聚丙烯薄膜，其中单环烯烃聚合物的含量是0.1-

1000ppm(重量)并且所述薄膜至少是单轴拉伸的。

所述聚丙烯薄膜不但透明度高，而且像清晰度也高，

因此可通过薄膜清晰地看到影像。

<REC>

<申请号>=CN95106991.8

<名称>=利用4A沸石生产无磷洗衣粉的工艺

<申请（专利权）人>=湛江市坡头区非金属矿产公司

<发明（设计）人>=姚树涛

<申请日>=1995.06.16

<地址>=524000广东省湛江市坡头区龙头镇

<摘要>=本发明公开了一种用4A沸石生产无磷洗衣粉

的工艺，包括沸石、纯碱、小苏打、偏硅酸钠、聚丙烯酸

钠、元明粉、CMC、苯磺酸、AE09等经混合，附聚成

型喷雾、老化、加香、加酶、二次老化成型。本发明无

磷洗衣粉克服了常规浓缩粉烧手、结块、不易漂洗、洗

白色衣物易泛黄等缺陷，对人体无害、无污染，工艺简

单、产品流动性好，成本低。

<REC>

<申请号>=CN95107965.4

<名称>=多功能复合絮凝剂

<申请（专利权）人>=刘小兵

<发明（设计）人>=刘小兵

<申请日>=1995.08.07

<地址>=344200江西省崇仁县神巷口56号

<摘要>=本发明是由无机锌盐、无机酸化剂、聚丙烯酰胺、

稳定剂及水组成的多功能复合絮凝剂，解决了现有技

术毒害污染、氧化腐蚀设备、功能单一、制作复杂、成

本高昂、贮存性能不稳定等问题，净水效果好、功能

多、无毒害污染、无氧化腐蚀、制作简便、成本低廉、适

用范围广、使用方便、贮存稳定。

<REC>

<申请号>=CN95109007.0

<名称>=含乙烯-乙烯醇共聚物层的多层薄膜

<申请（专利权）人>=阿托化学公司

<发明（设计）人>=R·奥德里;P·诺盖

<申请日>=1991.01.15

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及完全或部分由以乙烯-乙烯醇共聚

物，聚丙烯和相容剂为主要成分的掺混聚合物组成的

阻挡薄膜。这些薄膜具有优良的耐热水和过热水蒸汽的性

能，可以用于包装，尤其用于包装食品。

<REC>

<申请号>=CN95109369.X

<名称>=糊化聚乙烯醇缩醛复合粘合剂及其生产工艺

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=曹有名;于德梅

<申请日>=1995.09.01

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=本发明在化学技术领域里公开了糊化聚乙烯醇

缩醛复合粘合剂及其生产工艺，它以聚乙烯醇、甲醛、

聚丙烯酰胺及盐酸为主要原料，通过加热加水溶解，

反应，加氢氧化钠调节pH＝7，最后加淀粉浆料糊

化、冷却而成。用本发明制得的铸造粘合剂的3.0～

5.5％的量加入到砂中，可提高芯砂的干拉强度和湿

压强度，易于清砂，且无污染，可以替代合脂油普遍使

用。

<REC>

<申请号>=CN95110282.6

<名称>=生产系列高熔点石蜡的工艺方法

<申请（专利权）人>=抚顺石油化工公司石油二厂

<发明（设计）人>=王洪涛;康幼信

<申请日>=1995.06.09

<地址>=113004辽宁省抚顺市露天区元龙山街

<摘要>=本发明涉及一种生产系列高熔点石蜡的工艺方

法，是通过改质的方法来实现的。本发明是以54℃、

56℃、58℃加氢食品级石蜡为原料，以高压聚乙烯为

主剂，以聚丙烯、乙烯与醋酸乙烯酯共聚物为辅剂制

成复合添加剂，经升温、搅拌后，在恒温状态下经静态

混合器混合均匀，降温至100℃以下，即可生产出66

-109℃的系列高熔点石蜡产品。使用本发明方法

生产的高熔点石蜡成本较低，产量比较大，容易推广

实施。

<REC>

<申请号>=CN95110591.4

<名称>=一种用于电冰箱内衬的聚丙烯板材专用料

<申请（专利权）人>=中国石化齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=王珂;李春红;史贞;陈华来;乔慧;窦晨;王剑;王建民

<申请日>=1995.08.03

<地址>=255436山东省淄博市124信箱

<摘要>=一种热成型聚丙烯板材专用料，含有抗冲聚丙烯

100份(按重量)，惰性无机矿物盐填充料0-60份，高分子聚合

物增韧剂0-30份偶联剂0.1-3份，具有足够的低温抗冲强

度和良好的熔垂特性，适用于电冰箱内衬的热成型。

<REC>

<申请号>=CN95110766.6

<名称>=浮雕式多彩内外墙涂料

<申请（专利权）人>=周浪平

<发明（设计）人>=周浪平

<申请日>=1995.05.11

<地址>=415003湖南省常德市城北庆丰居委会11组53栋

<摘要>=一种浮雕式多彩内、外墙涂料，它是将聚乙烯醇

半缩醛水溶液与丙苯乳液或聚丙烯酸乳液混合，加入

成膜助剂、无机颜料、填料，经充分搅拌而成。该涂料

具有生产工艺简单、原材料易得、成本低、坚固耐久，

施工简便，一次喷涂即可获得浮雕式多彩花纹饰面，

装饰效果好，适应各类建筑的内、外墙装饰，市场容量

大、前景好。

<REC>

<申请号>=CN95113921.5

<名称>=聚烯烃改性塑料及其制备方法

<申请（专利权）人>=沈阳市塑料研究所

<发明（设计）人>=孙华;刘汝琴;袁正平;尹莉;刘忠礼;张晓辉

<申请日>=1995.11.14

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区南清真路52号

<摘要>=本发明是涉及一种用于制备高强度塑料导爆管

的聚烯烃改性塑料及其制备方法，其中参与改性的聚

烯烃公称融体流动速率为0.5-3.5g/min，各组分的

重量比为聚乙烯∶线型聚乙烯∶聚丙烯∶改性剂＝

(0-55)∶(10-30)∶(30-75)∶(0-2)。它具有

原料来源广泛、制备工艺简便、制造成本低、高强度、

耐高、低温的优点，用其制成的高强度塑料导爆管，完

全满足先进的乳化油炸药爆破技术的综合要求。

<REC>

<申请号>=CN95113049.8

<名称>=聚氨酯-聚丙烯酸酯复合皮革涂饰剂

<申请（专利权）人>=王南

<发明（设计）人>=王南

<申请日>=1995.10.27

<地址>=646000四川省泸州市小市镇苏家巷29号

<摘要>=本发明提供的是一种由聚氨酯与聚丙烯酸酯复

合而成的水乳液型皮革涂饰剂。该皮革涂饰剂是由

多个经聚乙烯醇扩链的多分枝状聚氨酯微粒与聚丙

烯酸酯微粒相互包裹交联而成，具有不规则异相“核

-壳”结构，并且在复合物分子链上带有能在干燥成

膜时交联反应的活性基团。复合物中聚氨酯与聚丙

烯酸酯的固体分重量比为9∶1～1∶9，聚乙烯醇用

量为聚氨酯固体份的2％～15％。具有这种结构的

复合树脂能充分兼具聚氨酯树脂和丙烯酸树脂两者

的特点，呈现优良的综合性能。

<REC>

<申请号>=CN95112772.1

<名称>=聚丙烯塑料用超韧母粒及其制造方法

<申请（专利权）人>=南京化工大学

<发明（设计）人>=张云灿;潘恩黎;陈瑞珠

<申请日>=1995.11.17

<地址>=210009江苏省南京市新模范马路5号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯塑料用的超韧改性材料

及其制造方法，它由无机填料、复合偶联剂和弹性体

经混合、塑炼、造粒制成，其中无机填料的平均粒径为

0.5-5μm，复合偶联剂由偶联剂和助偶联剂组成，偶

联剂为至少含有两种类型官能团的多官能团化合物，

助偶联剂为与偶联剂具有一定相溶性且至少含有一

种能与偶联剂中一种官能团发生作用的官能团的多

官能团化合物，弹性体为与聚丙烯具有一定互容性的

橡胶类物质及其共混物。

<REC>

<申请号>=CN95114206.2

<名称>=一种应用聚丙烯薄膜袋作组织培养包装容器的组织培养方法

<申请（专利权）人>=广东省农业科学院果树研究所

<发明（设计）人>=许林兵;杨护;徐少峰;曾惜水;黄秉智

<申请日>=1995.09.12

<地址>=510640广东省广州市石碑五山

<摘要>=本发明提供一种应用聚丙烯薄膜袋作组织培养

包装容器的组织培养方法，其特征是以聚丙烯薄膜袋取代玻璃

瓶作组织培养包装容器，在操作工艺上以一个夹持装置将6～

10袋已放入培养基的袋

的袋口夹住并使之保持

直立，然后将2～6个夹

放入一个大的聚丙烯薄

膜袋中进行消毒，静置凝

结，然后取出接种并将袋

口密封。该方法与已有

方法相比具有成本低、

占体积小、便于培养和

运输以及密封性好，植成

活率等优点，适合于植物大批量培养幼苗。

<REC>

<申请号>=CN95112127.8

<名称>=彩色显像管黑底石墨乳及其生产方法

<申请（专利权）人>=烟台开发区新图新材料开发公司

<发明（设计）人>=梁海成;吴克成;郭元林;张鲁海

<申请日>=1995.09.09

<地址>=264006山东省烟台市开发区F－1小区

<摘要>=一种彩色显像管黑底石墨乳及其生产工艺,其由

8—15%微粒子石墨、0.2—0.5%氢氧化铵、8—18%胶体硅溶

液、0.03—0.12%聚丙烯酸钠,3—16%硅溶胶、0.2—1.6%聚乙

烯吡咯烷酮、0.1—0.6%乙二醇、45—60%的去离子水组成。

其生产工艺是将去离子水、微粒子石墨、聚乙烯吡咯烷酮混

合搅拌20—120分钟,研磨后再加入胶体硅溶液、聚丙烯酯钠、

硅溶胶、氢氧化铵、乙二醇搅拌、振动过筛、电磁除铁即可

得到彩色显像管黑底石墨乳,该产品粒度小,分散性极好、附着

力强,能提高微细造孔性,使彩色显像管图像清晰度很高。

<REC>

<申请号>=CN95115255.6

<名称>=含可粘着在可交联烯烃橡胶上的基于聚酰胺聚合物的材料

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=I·比特里米斯;C·杜松;P·马克

<申请日>=1995.07.19

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一种材料，它含有：-聚合物A，该聚

合物又含有：1)至少一种选自于聚酰胺、聚酰胺合金、具有聚

酰胺嵌段和聚醚嵌段共聚物的产品，2)至少一种选自于聚乙烯、乙烯共聚物、聚丙烯、

丙烯共聚物的产品，这些产品被不饱和二羧酸或其酸

酐接枝，-聚合物A基本上是在无粘合剂的情况下粘着

在硫化橡胶EPDM或EPM上的。

<REC>

<申请号>=CN95115656.X

<名称>=一种彩色立体美术作品用粘贴胶的制作方法

<申请（专利权）人>=广州增城荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1995.10.06

<地址>=511300广东省增城市荔城镇梁屋西街

<摘要>=本发明公开了一种彩色立体美术作品用粘贴胶

的制作方法，有四种配方，把聚醋酸乙烯乳液(白胶浆)、水、聚

丙烯-乙二醇-苯甲酸酯(或甘油、亚麻仁油、聚乙烯醇)、颜

料按比例混合、搅拌，再经过研磨制成的。

<REC>

<申请号>=CN95116527.5

<名称>=一种聚丙烯增韧改性材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石化茂名石油化工公司

<发明（设计）人>=肖其海;吴绍猛

<申请日>=1995.10.05

<地址>=525011广东省茂名市厂前路

<摘要>=一种聚丙烯增韧改性材料，其特征在于包括以下

组分：超高分子量聚乙烯5-20％，分散剂0.1-

0.2％，抗氧剂0.1-0.3％，表面改性剂0.005-

0.015％，其余为小本体聚丙烯材料；先把增韧材料在

混合机中活化，然后再与聚丙烯共混挤出造粒而成。

本发明的材料提高了PP的抗冲击强度对材料的拉

伸强度影响不大，制备工艺简单，成本较低。

<REC>

<申请号>=CN95116855.X

<名称>=光分解的聚烯烃复合材料

<申请（专利权）人>=STC公司

<发明（设计）人>=赵成三;李光浩;V·I·尼古拉切克;V·V·艾布拉莫夫;E·P·当特索娃;A·M·切博它;S·N·戴格特尔瑞娃

<申请日>=1995.10.05

<地址>=韩国汉城

<摘要>=通过将由通式(I)所代表的烷氧基二甲基甲硅烷

基二茂铁添加到聚烯烃料而组成的光分解聚烯烃复合材料，通式(I)为，式中R代表C<SUB>n</SUB>H<SUB>n+1</SUB>(n＝4～10)，R<SUB>1</SUB>和R<SUB>2</SUB>代表H或Si(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>2</SUB>OR，它们彼此可以相同或不相同。聚烯烃是低密度或高密度聚乙烯，聚丙烯，乙烯-丙烯共聚物，乙烯-丁烯共聚物，乙烯-己烯共聚物，乙烯-辛烯共聚物，乙烯-乙酸乙烯酯或它们的混合物。烷氧基二甲基甲硅烷基二茂铁的含量为总重量的0.001～0.5％。

<REC>

<申请号>=CN95117186.0

<名称>=一种饲料级磷酸氢钙的生产方法

<申请（专利权）人>=方剑雄

<发明（设计）人>=方剑雄

<申请日>=1995.09.29

<地址>=563001贵州省遵义市田沟遵义煤矿

<摘要>=一种饲料级磷酸氢钙的生产方法，与钙的磷酸盐

有关，目的在于提供一种用普钙为原料，不产生肥料级产品的饲

料级磷酸氢钙生产方法。本发明方法一是用pH值为2的酸性

洗渣水洗涤磷石膏；二是依次用10％氯化钾(钠)溶液、硫化氢气

体和0.01％的聚丙烯酰胺凝聚剂对水萃澄清液进行一次脱氟

净化处理。本方法简化了工艺，降低了磷石膏中的P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>损失，

无肥料级产品，增加了饲料级磷酸氢钙产品产量，可降低单位产

品成本，提高企业经济效益。

<REC>

<申请号>=CN95116470.8

<名称>=一种复膜粘合剂及其制品

<申请（专利权）人>=北京大康技术发展公司

<发明（设计）人>=邸万杰;张复盛;刘培华;陈立哲

<申请日>=1995.10.06

<地址>=100091北京市海淀区西苑操场2号

<摘要>=本发明公开了一种复膜粘合剂，它含有聚丙烯酸

酯、改性剂、表面活性剂和水，该复膜胶不燃烧、不易爆、无

毒、无刺激性气味，成本低，易于储存和运输。本发明解决了现

有的有机溶剂型复膜胶的高毒、易燃易爆、污染环境等问题。

本发明的复膜胶可用于拉伸聚丙烯、聚乙烯、聚酯薄膜与彩色

印刷纸的复合，粘接强度高，成膜韧性好，复膜制品外观平整，亮

度极佳，具有很好的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN95117450.9

<名称>=一种高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;方晓萍;于中振;冯宇鹏

<申请日>=1995.11.10

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=一种高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法属于

用无机填料改性的高韧性聚丙烯复合材料领域，该复合材料包

括丙烯—乙烯共聚聚丙烯，粒子直径为0.1-20μm的无机刚

性粒子高岭土，硅烷偶联剂和非离子表面活性剂，上述各组分经

高速混合器混合均匀和双螺杆挤出机熔融复合挤出，造粒制

成。本发明的高韧性聚丙烯复合材料的缺口冲击强度可达到

500J/m，且成本低，易加工。

<REC>

<申请号>=CN95117929.2

<名称>=一种低橡胶含量的改性聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李蕴能;郑广霖;章其忠;王德禧

<申请日>=1995.11.01

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号李柏

<摘要>=本发明为一种低橡胶含量的改性聚丙烯组合

物，以共聚聚丙烯为基体，改变高韧性、高流动性两种不同共

聚聚丙烯的相对含量，加入2-10％(重量百分数)橡胶组分的

情况下，可获得一种廉价，高韧性改性聚丙烯系列组合物。在汽

车、家电和热塑性板材领域有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN95118837.2

<名称>=丙烯嵌段共聚物及其制备方法

<申请（专利权）人>=昭和电工株式会社

<发明（设计）人>=渡边和幸;柳原久嘉;松本志磨子

<申请日>=1995.11.21

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种包括基相和分散于该基相中

的分散相的丙烯嵌段共聚物；所说基相包括(a)聚丙

烯；所说分散相具有平均直径为0.1-5μm的颗粒；

和所说分散相包括：包括丙烯-α-烯烃共聚物橡胶的

外层(b)及包括晶状聚乙烯的内层(c)，聚乙烯中分散

有多种包括丙烯-α-烯烃共聚物橡胶的外层(b′)和包

括聚丙烯内层(a′)的颗粒，包括基相和分散于该基相

中的分散相的丙烯丙烯嵌段共聚物，所说基相包括

(a)聚丙烯；所说分散相具有平均直径为0.1-5μm的

颗粒；所说分散相包括：其中有至少一种包括聚丙烯

(a′)的颗粒和有至少一种包括晶状聚乙烯(c)的颗粒

的丙烯-α-烯烃共聚物橡胶(b)。一种包括丙烯嵌段

共聚物的丙烯嵌段共聚物树脂组合物及制备丙烯嵌

段共聚物的方法。

<REC>

<申请号>=CN95119353.8

<名称>=含氧漂白复配皂粉制造

<申请（专利权）人>=北京洛娃新型化工材料技术开发有限公司

<发明（设计）人>=姚宝书;胡克勤;任忠恕

<申请日>=1995.12.20

<地址>=100088北京市新街口外大街2号白楼316号

<摘要>=含氧漂白复配皂粉即洛娃漂白皂粉，是洛娃系列

洗涤产品之一。它是以漂白氧化剂(过硼酸钠、过碳

酸钠)、漂白活化剂(TAED、TAGU、SNOBS等颗

粒)、包埋硫酸锰、改性蛋白酶、皂基粉等为主剂，以聚

丙烯酸，丙烯酸-马来酸共聚物为助剂及其他助剂所

组成。采用附聚成型工艺制造的皂粉。具有去斑、净

洗、漂白增艳、柔软等功能，且无磷无铝，对皮肤无刺

激的漂白复配皂粉。

<REC>

<申请号>=CN95119564.6

<名称>=一种细旦和超细旦聚丙烯合金纤维及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=张辉平;贺燕;罗吉江;徐端夫

<申请日>=1995.11.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=一种用“合金化”聚丙烯树脂组合物制造细旦和

超细旦聚丙烯纤维的方法涉及到细旦和超细旦聚丙烯纤维的

制造方法，它以低流动性的聚合级聚丙烯树脂、高流动性的化

学降解聚丙烯树脂、一种或几种聚乙烯树脂和加工助剂组成的

“合金化”聚丙烯树脂组合物为纺丝专用料，在通用纺丝设备

上进行熔融纺丝，得到单丝纤度为0.5-2.0旦的细旦和超细旦

聚丙烯纤维，抗张强度为2.5-6克/旦，断裂伸长率为20-

140％，且纺丝稳定性好，减少了纺丝时断头的缺点。

<REC>

<申请号>=CN95119565.4

<名称>=一种“合金化”聚丙烯树脂组合物及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=张辉平;贺燕;罗吉江;徐端夫

<申请日>=1995.11.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=一种“合金化”聚丙烯树脂组合物及其制法和用

途，涉及到聚丙烯和聚乙烯的组合物领域。本发明的“合金化”

聚丙烯树脂组合物，是由低流动性的聚合级聚丙烯树脂、高流

动性的化学降解聚丙烯树脂、一种或几种聚乙烯树脂和加工助

剂以适当比例组合而成。它具有良好的纺丝性能，可适用于常

规纺丝或高速纺丝技术制造单丝纤度为0.5-2旦的细旦和超

细旦聚丙烯纤维，并能制造细旦和超细旦聚丙烯异形纤维。

<REC>

<申请号>=CN95119409.7

<名称>=锅炉节能保温涂膏

<申请（专利权）人>=么向和

<发明（设计）人>=么向和

<申请日>=1995.12.25

<地址>=300170天津市河东区棉一东宿舍1段15排10号

<摘要>=本发明涉及一种锅炉节能保温涂膏，其产品为膏

状物。主要成分有粉煤灰、岩棉、膨胀珍珠岩、石棉、海泡石、

硅藻土、膨润土、硅酸铝纤维、水玻璃、801胶、聚丙烯酰胺。

该产品主要应用于水锅炉、蒸汽锅炉的隔热保温。

<REC>

<申请号>=CN95120957.4

<名称>=用于聚烯烃基材的不含氯，不含VOC的含水粘合促进剂

<申请（专利权）人>=蜜蜂化学公司

<发明（设计）人>=M·L·杰克逊;F·A·斯塔布斯;J·M·梅科齐;D·J·米克洛斯;A·L·内马克

<申请日>=1995.12.28

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=将不含卤，含α，β-不饱和二羧酸或酸酐接枝于

其上的丙烯/α-烯烃共聚物，碱和含至少两个环氧

基的水分散性树脂的不含VOC的含水涂料组合物

施于含丙烯聚合物的塑料基材上。干涂料促进了制

品的继后涂层与聚丙烯基质表面的粘合。

<REC>

<申请号>=CN95121305.9

<名称>=多用途环保浓缩洗衣粉

<申请（专利权）人>=巫松虎

<发明（设计）人>=巫松虎

<申请日>=1995.12.19

<地址>=519020广东省珠海市拱北发展大厦1110室

<摘要>=本发明由月桂醇流酸钠、脂肪酸甲脂碳酸盐、聚

丙烯酸钠、柠檬酸、柠檬酸钠、硅酸钠、碳酸钠、过碳酸

钠、芒硝、羧甲基纤维、水等成分组合而成，其配方为

(重量％)：月桂醇流酸钠(18～22％)、脂肪酸甲酯碳

酸盐(13～17％)、聚丙烯酸钠(8～12％)、柠檬酸(0.5

～1％)、柠檬酸钠(2～3％)、硅酸钠(13～17％)、碳

酸钠(13～17％)、过碳酸钠(8～10％)、芒硝(10～

15％)、羧甲基纤维(1～2％)、水(1～1.5％)。本发明

不必进行外部加热就能产生匀质的干燥粉末，设备简

洁，制造时不会产生废气、废水，节省电力，符合环保

卫生的要求。

<REC>

<申请号>=CN95190587.2

<名称>=新型蛋白质及其制备方法

<申请（专利权）人>=雪印乳业株式会社

<发明（设计）人>=后藤雅昭;津田英资;矢野和树;小林文枝;山口京二;鹫田尚洋;佐竹纪子;森永伴法;上田正次;东尾侃二

<申请日>=1995.06.26

<地址>=日本国北海道

<摘要>=来自人成纤维细胞，具有序列表中序列号1的氨

基酸序列为N-末端氨基酸序列、分子量为约15KD

(十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳，在还原和

非还原条件下)、具有成骨细胞增殖活性的蛋白质。

具有序列号9的氨基酸序列、有成骨细胞增殖活性的

蛋白质。培养人成纤维细胞，用阳离子交换体和肝素

吸附精制，或用基因工程方法制备该蛋白质的方法。

该蛋白质用于骨质疏松症等疾病的治疗或免疫学诊

断用的抗原蛋白。

<REC>

<申请号>=CN95191554.1

<名称>=熔炼金属或非金属的方法及其所用的至少由一种烃基聚合物组成的材料

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究有限公司

<发明（设计）人>=J·马里斯福兰考;R·罗德里贵茈索拉

<申请日>=1995.11.20

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明方法的特征是包括一种工序，在该工序中

向待熔炼的炉料中添加包括至少一种烃基聚合物的材料。在启

动燃烧器前立即完成这一工序是有利的。添加材料还可以包括

矿物燃料和金属或非金属合金。该类聚合物优选包括未发泡的

聚苯乙烯、聚乙烯或聚丙烯，或它们的组合物。在熔炼金属或

非金属的方法中所用的包括至少一种烃基聚合物的材料具有

提高热效率和/或增强抑制组成待熔炼炉料中各元素氧化的

作用。

<REC>

<申请号>=CN95192420.6

<名称>=压敏粘合剂及其制品

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=M·L·布朗;R·J·格茨;C·L·穆尔;D·R·巴特尔斯

<申请日>=1995.02.24

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明提供一种使用水分散性聚合物的压敏粘

合剂。在一个实施方案中该粘合剂含有微粒和水分散性组分。

在另一个实施方案中，该粘合剂含有以大量聚丙烯酸烷氧基烷

酯为主要组分的新颖水分散性聚合物。该聚合物可用作水分散

性组分。压敏粘合剂可制成带和用作容器的标签、消毒指示带

和标签、信封的密封系统、外科包扎带和哺乳动物身体覆盖

物。它也可用于制造纸卷材拼接物、在一个实施方案中粘合带

是可再浆化的，在另一个实施方案中它是可洗涤的。

<REC>

<申请号>=CN95193044.3

<名称>=丙烯酸酯聚合过程

<申请（专利权）人>=施乐有限公司

<发明（设计）人>=M·K·乔治;M·D·萨班;P·M·卡兹迈耶;R·P·N·维尔吉;G·K·哈默;K·A·莫法特

<申请日>=1995.05.02

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种制备含均聚丙烯酸酯的一种或几种热塑性

树脂的聚合过程，它包括加热由自由基引发剂、羰基氮氧化物

稳定的自由基试剂、至少一种可聚合的丙烯酸酯单体化合物、

和任选地一种溶剂组成的混合物，获得具有高的单体成为聚合

物的转变率和窄的多分散性的含均聚丙烯酸酯的一种或几种

热塑性树脂。

<REC>

<申请号>=CN95192621.7

<名称>=反应器掺混聚丙烯，其制备方法和金属茂配位体的制备方法

<申请（专利权）人>=蒙特尔技术有限公司

<发明（设计）人>=L·雷斯康尼;F·皮蒙特西;L·C·余

<申请日>=1995.12.18

<地址>=荷兰胡夫多普

<摘要>=公开了一种直接由丙烯聚合反应得到的可分级

的反应器掺混聚丙烯，所述聚丙烯具有(a)全同五单元组

(mmmm)含量为25～85％；(b)Mw/Mn比<5；含有10～70％(重

量)溶于沸乙醚的级分，该级分的全同五单元组(mmmm)为5～

25％，和30～90％(重量)沸正庚烷不溶、溶于135℃二甲苯的

级分、该级分的全同五单元组(mmmm)含量为50～99％。这

些聚合物适合作为热塑性弹性材料。也公开了制备这些聚合物

的方法和制备2-芳基取代的茚基金属茂配位体的方法。

<REC>

<申请号>=CN95192923.2

<名称>=全同立构聚丙烯的用途、制备方法和其产品

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=J·J·麦考平;J·W·C·阔;D·C·希尔顿

<申请日>=1995.04.27

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=公开了由金属茂催化剂生产的全同立构聚丙烯

树脂的应用，其中该树脂可制备具有类似于常规聚丙烯树脂制

品的剪切模量和热畸变温度值的制品，但制备该制品可在温度

远低于常规聚丙烯可用的温度下进行。

<REC>

<申请号>=CN95192738.8

<名称>=热塑性弹性立构规正嵌段烯烃聚合物、制备方法和金属茂催化剂

<申请（专利权）人>=莱兰德斯坦福初级大学理事会

<发明（设计）人>=R·M·威莫斯;E·哈普曼;G·W·考茨

<申请日>=1995.03.24

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=本发明涉及新型催化剂,可控制其结构和活性来

生产各种α烯烃聚合物和共聚物,优选用于生产有各种预选无

定形和结晶链段的立构嵌段聚α烯烃,以便准确控制聚合物的

物理性质,特别是弹性热塑性性质。更具体地说,本发明涉及生

产含交替全同立构和无规双立构序列的立构嵌段聚丙烯的新

型催化剂和催化剂体系,而得到广泛的弹性性能。结晶链段的数

量和数目、全同立构五元组含量、中间无规链的数目和长度以

及总的分子量都可通过催化剂的立体结构和工艺条件来控

制。本发明提供的新型催化剂是带配体的非刚性金属茂,其几何

结构可按时标控制,它比烯烃的插入速率慢,但比生成(聚

合成)单聚合物链的平均时间快,以致在生成的聚烯烃中得到立

构嵌段结构。催化剂结构的对称性是这样的,通过催化剂异构,

其对称性在手性和非手性几何结构之间变更。这一几何结构变

更可通过选择配体类型和结构,通过控制聚合条件,来准确地控

制生成的聚合物的物理性质。

<REC>

<申请号>=CN95193772.3

<名称>=改进的丙烯共聚物热密封树脂及其制品

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=J·J·迈克尔宾;A·K·梅塔;G·A·斯塔尔

<申请日>=1995.04.27

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=已发现由金属茂催化剂催化制造的丙烯—共聚

物形成全强度热密封的温度较用常规Ziegler-Natta催化剂催

化的具有类似熔点的共聚物的温度低。还发现，在类似熔点下

由金属茂催化的共聚物薄膜的拉伸模量值高于Ziegler-Natta

催化的聚丙烯共聚物。根据本发明制造的薄膜和制品具有较高

的劲度，而且其密封温度低于现时可买到的制品。

<REC>

<申请号>=CN95194284.0

<名称>=具有改进色数的聚丙烯酸酯树脂溶液及其在涂料组合物中的应用

<申请（专利权）人>=巴斯福拉克和法本股份公司

<发明（设计）人>=M·布尼曼;H·P·里克;P·霍夫曼;H·伯霍尔特;W-A·荣格

<申请日>=1995.07.13

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及聚丙烯酸酯树脂在一种或多种有机

溶剂中的溶液，该溶液含有一种或多种亚磷酸酯，其特征是，该

溶液含有丙烯酸酯树脂溶液中固体含量的0.05-1.0％重量的

一种或多种亚磷酸酯，并且在聚合反应后，在低于聚合温度下，

部分地或全部地加入亚磷酸酯。本发明还涉及含有该聚丙烯酸

酯树脂溶液的涂料组合物，在底材表面上形成多层防护和/或

装饰涂层的过程中该组合物的应用，以及该涂料组合物在汽车

重涂中的应用。

<REC>

<申请号>=CN95195590.X

<名称>=可熔融挤出的热塑性聚丙烯组合物及由此所制备的非织造织物

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=R·S·诺尔;J·G·麦克唐纳;P·M·科比利维克

<申请日>=1995.09.13

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种可熔融

挤出热塑性聚丙烯组合物，

其特征在于在190℃的温

度和2.16kg的载荷下其熔

体流动速率在约18～约

30g/10分钟的范围内，其多

分散性小于4，且用差示折

射法测定的Z均分子量大

于300,000。该组合物可以

包括在190℃的温度和

2.16kg的载荷下其熔体流

动速率低于18g/10分钟的

第一种热塑性聚丙烯，和在

190℃的温度和2.16kg的

载荷下其熔体流动速率高于18g/10分钟的第二种热塑性聚丙

烯。第一种聚丙烯与第二种聚丙烯的重量比在约90∶10～约

10∶90的范围内。该组合物，以第一种和第二种热塑性聚丙烯

的重量为基准，可以包括约0.1～约1％(重量)的一种所定义

的、有烷基取代的聚硅氧烷。也提供一种形成非织造织物的方

法，该方法包括配制包含如上所述第一种和第二种热塑性聚丙

烯的可熔融挤出热塑性聚丙烯组合物。所配制的热塑性组合物

通过模具进行熔体挤压，形成连续纤维。该连续纤维骤冷到固

态、拉伸或细化、并无规沉积在一种正在移动的多孔表面上，

成为缠结纤维网。这种组合物可以包括该有烷基取代的聚硅氧

烷。

<REC>

<申请号>=CN95195808.9

<名称>=低色度高酸值高分子马来化聚丙烯

<申请（专利权）人>=伊斯曼化学公司

<发明（设计）人>=T·D·罗伯特;S·W·科

<申请日>=1995.08.18

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=本发明描述了一种制备高酸值高分子量低色度

的新型马来化聚丙烯的全新高效的连续法，包括聚丙烯，马来酐，

自由基引发剂三者间的特殊比率。新型马来化聚丙烯的酸值大

于4.5，黄度指数不高于76，数均分子量至少20,000。该方法包

括在反应器的一端连续生成融熔聚丙烯和融熔马来酐的紧密

混合物，连续引入自由基引发剂，及从反应器的另一端连续移走

高酸值高分子量低色度马来化聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN95196075.X

<名称>=含水的双组分聚氨酯涂料组合物及其制法和其在生产多道涂层涂料体系方法中的应用

<申请（专利权）人>=巴斯福拉克和法本股份公司

<发明（设计）人>=M·布内玛恩;E·尼恩浩斯;H-P·里恩克;U·梅森布格

<申请日>=1995.10.28

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=含水的双组分聚氨酯涂料组合物，包括：A)羟值

是40-200mgKOH/g和酸值为20-100mgKOH/g的水可稀

释的聚丙烯酸酯树脂(A)，和B)多异氰酸酯组分，其特征在于：水

可稀释的丙烯酸酯树脂是通过溶液聚合下面物质得到：(甲基)

丙烯酸和环脂族C<SUB>6</SUB>-C<SUB>10</SUB>醇的至少一种酯，除甲基丙烯酸环己

酯之外，至少一种含有羟基的单体，如果需要，至少一种每分子

具有5-18个碳原子的α-支链单羧酸的乙烯基酯和/或至少

一种丙烯酸和/或甲基丙烯酸与每分子具有5-18个碳原子的

α-支链单羧酸的缩水甘油酯的反应产物，至少一种含有羧基

的单体和，如果需要，其它基本上没有羧基的单体，将得到的聚

丙烯酸酯树脂至少部分地中和并分散在水中。

<REC>

<申请号>=CN95196820.3

<名称>=热塑性聚合物组合物及模塑低收缩率部件的方法

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=T·胡夫;J·J·麦卡尔宾

<申请日>=1995.12.14

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=掺混至少约50(重量)%聚丙烯、至少约20(重量)%

弹性体(如EP橡胶)及至少约4(重量)%塑性体的一种热塑性聚

合物组合物。优选的塑性体是单点催化的、密度低于约

0.915克/厘米<SUP>3</SUP>的乙烯基共聚物。通过调整组合物中

塑性体用量,可相当成功地调节利用该组合物经注塑成型

生产的部件的模塑后收缩率。可通过反应器共混或熔融共

混制备该组合物。该组合物特别适用于生产大型部件如汽

车用保险杠和外装饰带。

<REC>

<申请号>=CN95197184.0

<名称>=冷藏室中使用的阻挡层

<申请（专利权）人>=巴斯福公司;巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=H－R·舒

<申请日>=1995.12.19

<地址>=美国新泽西

<摘要>=公开了用于绝热壁室结构的、特别是诸如冰箱、

洗碟机之类的家用电器绝热壁室结构的阻挡层组合物。阻挡层

组合物是抗聚氨酯泡沫体发泡剂作用的,并有(i)有效量的改性

聚烯烃,最优选的是用选自马来酐、马来酸、马来酐衍生物、马

来酸衍生物和它们的混合物的化合物改性的聚乙烯,和(ii)有效

量的橡胶。阻挡层组合物可选择性地和最优选地进一步含(iii)

选自聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯和它们的共聚物的有效量聚烯

烃。本发明进一步提供了掺有上述阻挡层的可热成型的复合材

料以及加有可成型的复合材料的绝热壁室结构。最后,本发明还

提供加有本发明阻挡层的可热成型的复合材料的制备方法。

<REC>

<申请号>=CN95197200.6

<名称>=纯化的血小板生成素及其制造方法

<申请（专利权）人>=津莫吉尼蒂克斯公司

<发明（设计）人>=J·W·福斯特罗穆;C·E·罗福顿－得;S·罗克

<申请日>=1995.12.20

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本文公开了纯化的哺乳动物血小板生成素蛋白

质和制造它们的方法。所说的蛋白质的特征是在变性条件下用

SDS－聚丙烯酰胺凝胶电泳测定时分子量为M<SUB>r</SUB>=70,000±

10,000道尔顿,并且就沾染蛋白质而言纯度至少为90%。

所说的蛋白质可以由以下方法制备:将血小板生成素吸附

在包含MPL受体之配体—结合结构域的多肽上,并从该多

肽上洗脱,然后用阴离子交换色谱分级分离所洗脱的血小板生成素。

<REC>

<申请号>=CN96100247.6

<名称>=热塑性树脂组合物和其注塑制品

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=贞利甫;大川健一;土居照彦;三宅裕一;野村孝夫;西尾武纯

<申请日>=1996.04.26

<地址>=日本大阪府

<摘要>=流体流动速率为8-15克/10分钟和在23℃下挠曲模量为20,000kg/cm<SUP>2</SUP>或更高的热塑性树脂组合物，它包括(A)60-76wt％的特定的结晶聚丙烯，其中丙烯均聚物部分具有Q值3.0-5.0，等规五单元分数0.975或0.975以上和在1，2，3，4-四氢萘中于135℃测得的特性粘度〔η〕1.20-1.40dl/g，(B)2-10wt％的乙烯-丁烯-1共聚物橡胶，(C)2-10wt％的乙烯-丙烯共聚物橡胶和(D)16-25wt％的平均粒径为4μm或4μm以下的滑石，以及该热塑性树脂组合物的注塑制品，该热塑性树脂组合物满足作为仪表板的材料所需要的冲击强度和刚性且具有短的模塑周期和良好的表面质量。

<REC>

<申请号>=CN96101130.0

<名称>=一种用滑石粉填充的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=孟丽萍;王德禧

<申请日>=1996.02.12

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明为一种滑石粉填充的改性聚丙烯组合

物。以共聚聚丙烯为基体树脂，改变高韧性、高流动性两种不

同共聚聚丙烯的相对含量，在有乙丙橡胶存在的情况下，加入

30-35％(重量百分数)滑石粉组分，可获得一种高填充兼有高

韧性、高刚度、高耐热性的填充改性聚丙烯系列组合物。可作

为汽车仪表板材料和其它化工材料。

<REC>

<申请号>=CN96101129.7

<名称>=一种用硫酸钡填充改性的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=孟丽萍;王德禧

<申请日>=1996.02.12

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明为一种硫酸钡填充的改性聚丙烯组合

物。以共聚聚丙烯为基体树脂，改变高韧性、高流动性两种不

同共聚聚丙烯的相对含量，在有乙丙橡胶存在的情况下，加入

5-50％(重量百分数)硫酸钡组分，可获得一种高填充兼有高韧

性、高刚度、高伸长率、高耐热性的填充改性聚丙烯系列组合

物。作为ABS替代品在家电、化学建材及民用生活领域具有

广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN96100730.3

<名称>=一种聚丙烯树脂组合物及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=刘尚琪;严庆;刘杰三;王立成;高林;刘娟

<申请日>=1996.01.29

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=一种用作吸塑板的聚丙烯树脂组合物涉及一种

耐冲击和刚性良好的聚丙烯树脂组合物，该组合物包括聚丙烯，

热塑弹性体，高密度聚乙烯，共聚丙烯和棒状硅灰石、碳酸钙、

滑石粉、硫酸钡及其混合无机填料，本发明的聚丙烯树脂组合

物不仅真空成型性能优良，而且刚性、韧性、耐热性能均衡性

好，适宜作汽车内饰件，仪表板壳体骨架等工业制品。

<REC>

<申请号>=CN96100718.4

<名称>=一种造纸黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=迁安县华丰造纸厂

<发明（设计）人>=张学恭;刘秋娟

<申请日>=1996.01.31

<地址>=064400河北省迁安县丰禾大路

<摘要>=本发明涉及到一种造纸黑液的处理方法，尤其适

用于碱法草浆黑液的综合治理和利用，本发明的方法是使用磷

酸或磷酸盐酸化造纸黑液再加入聚丙烯酰胺絮凝，经过滤分离

出木质素及有机物，澄清液经活性污泥继续处理以分解有机物，

再加石灰苛化，回收碱液，沉淀物通过加入磷酸或硫酸生产磷

肥。采用本发明的处理方法，分离的木质素可与造纸过程中产

生的浆渣制作纤维板；碱液回收循环使用；沉淀物制造可溶性

磷肥，真正做到了综合利用。

<REC>

<申请号>=CN96101972.7

<名称>=颜料浓缩物用分散剂

<申请（专利权）人>=希尔斯股份公司

<发明（设计）人>=F·贝克;V·施伦克;M·塞巴;W·舍弗;G·汉恩

<申请日>=1996.04.30

<地址>=德国马尔

<摘要>=制备用于对聚烯烃模塑材料染色的颜料浓缩物

时可使颜料分散得很细的分散剂，基本上由以下组分

组成：0至90％(重量)大体为非晶态的聚α-烯烃；0

至90％(重量)聚烯烃蜡，0至30％(重量)结晶聚烯

烃以及1至50％(重量)特定的聚丙烯酸酯。

<REC>

<申请号>=CN96104196.X

<名称>=聚烯烃二醇

<申请（专利权）人>=英国石油化学品有限公司

<发明（设计）人>=J·R·布拉克波洛韦;L·J·莫顿

<申请日>=1996.04.10

<地址>=英国英格兰伦敦

<摘要>=本发明涉及生产聚烯烃1，3-二醇的方法，所述

方法包括：(a)使聚烯烃环氧化物与硼烷或其前体在

硼烷配位溶剂中反应，形成中间体硼烷酯，和(b)将

(a)所形成的中间体硼烷酯碱性氧化水解，形成聚烯

烃1，3-二醇。聚烯烃的1，3-二醇、尤其是具有-C(CH<SUB>3</SUB>)＝CH<SUB>2</SUB>端基的无规立构聚丙烯和聚(异)丁烯是新的化合物。这些二醇可以被转化为有用的产物，例如相应的羧酸、二胺或羟胺或者可以直接使用或可以作为生产润滑油和燃料添加剂的中间体的聚醚。

<REC>

<申请号>=CN96104848.4

<名称>=用于制备塑料填充母料的表面活化剂

<申请（专利权）人>=徐同考

<发明（设计）人>=徐同考;赵震忠;韩凤巧

<申请日>=1996.05.06

<地址>=054500河北省平乡县城化肥厂路平乡县东风塑料厂

<摘要>=本发明公开了一种用于制备塑料填充母料的表

面活化剂，它由下述重量百分比的组分溶合而成，其

中硬脂酸钠20-30％，无规聚丙烯或低分子聚乙烯

18-25％，石蜡或液体石蜡0-20％，水35-50％。

该表面活性剂用于塑料填充母料时，可显著降低塑料

填充母料的生产成本，并可简化其生产工艺过程。

<REC>

<申请号>=CN96105751.3

<名称>=取代的偶氮-二羰基衍生物

<申请（专利权）人>=英国石油化学品有限公司

<发明（设计）人>=J·R·布拉克波劳;P·K·G·霍森

<申请日>=1996.02.21

<地址>=英国英格兰伦敦

<摘要>=本发明涉及新的由式表示的C<SUB>3</SUB>～C<SUB>4</SUB>烯烃的偶氮-二羰基衍生物。这类化合物可通过烯属化合物例如聚丙烯或聚丁烯、特别是具有亚乙烯基的烯属化合物与ENOPHILE例如X-CO-N＝N-CO-Y反应来制备。所得到的产物本身或在用例如多胺进一步官能化后可用作燃料和润滑剂的添加剂。

<REC>

<申请号>=CN96105796.3

<名称>=桥连双芴基金属茂，其制备方法和在烯烃聚合催化中的应用

<申请（专利权）人>=蒙特尔技术有限公司

<发明（设计）人>=L·雷斯康尼;R·L·琼斯

<申请日>=1996.03.03

<地址>=荷兰胡夫多普

<摘要>=具有两个芴基配位体桥连着一个Si或Ge原子的

金属茂化合物，所述原子有两个含有总数至少为4个碳原子的

取代基，适用于作为烯烃聚合的催化剂组分。特别是，它可以制

造高分量无规立构的聚丙烯，与现有催化剂相比可提高产量。

<REC>

<申请号>=CN96106368.8

<名称>=抗菌聚丙烯产品的制备方法

<申请（专利权）人>=田树霖

<发明（设计）人>=田树霖;蔡惠萍

<申请日>=1996.06.07

<地址>=100094北京市5122信箱15号

<摘要>=本发明涉及一种在聚丙烯产品中添加抗菌剂的

方法，为克服传统抗菌聚丙烯产品，抗菌剂分布不均，易发黄，抗

菌效果不持久的不足，本发明用沸石，二氧化铝作为抗菌金属盐

的载体，并在反应液中添加浓度0.05-2M的铵盐溶液，并避免

抗菌剂与铁接触，用双螺杆造粒机造粒，并在抗菌母粒中加有低

分子聚丙烯蜡，达到了本发明使制备的产品抗菌剂分散均匀，抗

菌长效快速，灭菌效果好的目的。

<REC>

<申请号>=CN96107727.1

<名称>=一种抑制型钻井液

<申请（专利权）人>=大庆石油管理局钻井二公司

<发明（设计）人>=代明午;孙贞;曾定列;毛伟汉

<申请日>=1996.05.26

<地址>=163413黑龙江省大庆石油管理局钻井二公司质量科

<摘要>=本发明涉及石油勘探井和生产井在钻井过程中

所使用的一种抑制型钻井液，克服以往钻井液稳定时间短的问

题。其特征是钻井液中含有化学添加剂聚甲基硅醇酸钠，还含

有改性栲胶、聚丙烯酸钾和高改沥青粉。该钻井液能使其中的

粘土受到抑制而削弱水化分散能力，同时能使钻井液保持低粘

度和切力，具有良好的流动性和稳定性，钻井液性能稳定时间一

般可达到20-30小时。

<REC>

<申请号>=CN96106752.7

<名称>=可生物降解的树脂共混物

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=贝建中;王身国;王智峰

<申请日>=1996.07.03

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明涉及一种具有生物降解性的聚酯—聚醚

共聚物的树脂共混物。由于本发明的可生物降解的高分子共混

物采用具有可生物降解的聚己内酯—聚醚嵌段共聚物和聚烯

烃或聚酯或烷基取代或不取代的聚丙烯酸酯以重量比5∶

95～80∶20共混，所以该高分子共混物不仅具有可纺成细纤

度纤维、气密性好、便于加工成型的优点，而且可使聚己内酯—

聚醚共聚物的用量减少，生物降解速度可以通过调节两个组分

的比例预以控制。

<REC>

<申请号>=CN96108696.3

<名称>=HG新型重防蚀带锈防锈装饰涂料

<申请（专利权）人>=武汉市高校新技术研究所

<发明（设计）人>=施铭德;林加涨;施克银

<申请日>=1996.07.23

<地址>=430072湖北省武汉大学桂园一路

<摘要>=本发明由高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯化聚丙烯

三种混合树脂液、增塑剂、增韧剂、化锈防锈剂、分散剂、防

霉剂、防冻剂、催干剂、消泡剂、填料、颜料组成。产品具有

效果优良的耐浓酸、浓碱、盐、油等化学介质腐蚀的特性;并具

有附着力强、抗冲击性高、柔韧性好、抗紫外线老化;单组分包

装、使用方便、常温固化、干燥快、涂膜坚硬光泽高、色彩鲜

艳,颜色可调,寿命长、适用面广,免去了钢铁表面在涂漆前必须

除锈的麻烦等优点。广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、建

筑、船舶、车辆、桥梁、海港、井台、管道、电力、煤气等钢

铁机械设备设施和非金属表面的除锈防锈防蚀装饰及保护。

<REC>

<申请号>=CN96108093.0

<名称>=取代的酰化剂

<申请（专利权）人>=英国石油化学品有限公司

<发明（设计）人>=J·R·布拉克波劳

<申请日>=1996.04.03

<地址>=英国英格兰

<摘要>=本发明涉及制造取代的酰化剂的方法，它是通过

含有至少一个羧基的亲烯物与选自于聚丙烯和聚(异)丁烯的

聚烯烃的反应来进行。向反应混合物中加入至少(a)一种通

式(R)(R<SUP>1</SUP>)C＝C(R<SUP>2</SUP>)(R<SUP>3</SUP>)的链烯烃，式中至少R，

R<SUP>1</SUP>，R<SUP>2</SUP>和R<SUP>3</SUP>中的一个是氢，并且其它三个中至少一个是(i)

具有至少3个碳原子的烷基或(ii)R<SUP>2</SUP>和R<SUP>3</SUP>中至少一个与R<SUP>1</SUP>

形成脂肪环从而使链烯烃在线型烃链上具有至少5个碳原

子，或(b)一种具有所定义通式的链烯烃与反应物亲烯物的

加合物。反应产物具有数量明显减少的树脂。

<REC>

<申请号>=CN96108938.5

<名称>=聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=平川学;大川健一;近藤慎一

<申请日>=1996.04.27

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种聚丙烯组合物，含有：(1)65至99％重量比的

结晶聚丙烯(A)；(2)1至35％重量比的接枝共聚橡胶(B)，其由不

饱和单体与乙烯-α-烯烃共聚橡胶的接枝聚合而制得；和

(3)0至50份重量的乙烯α-烯烃共聚橡胶(c)和/或含链烯基芳

香化合物的橡胶(d)。

<REC>

<申请号>=CN96108067.1

<名称>=热塑性树脂组合物

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=贞利甫;铃木治之

<申请日>=1996.04.27

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种热塑性树脂组合物，包括通过在有机过氧化

物和交联剂存在下动态热处理特定聚丙烯和烯烃共聚橡胶所

得到的热处理组合物(1)和特定的聚丙烯(2)，以及通过将无机

填料混合到上述热塑性树脂组合物中制备的组合物。这些组合

物在诸如弯曲模量、耐热刚性和冲击性方面等机械性能优异，

适合于用作家庭电气元件。

<REC>

<申请号>=CN96110386.8

<名称>=高立构规整性聚丙烯

<申请（专利权）人>=智索公司

<发明（设计）人>=斋藤纯;川本尚史;景山明子;大木义之;畑田浩一

<申请日>=1996.05.31

<地址>=日本大阪府

<摘要>=高立构规整性聚丙烯，其特征在于：(a)全同立构

五倍体(mmmm)是0.950-0.995，(b)间同立构五倍体(rrrr)是

0-0.01，(c)因丙烯单体的2，1-和1，3-嵌入所带来的不同键

是0-0.3mol％，(d)证实不存在端部双键，(e)重均分子量(Mw)

是50,000-1,000,000和(f)重均分子量(Mw)和数均分子量(Mn)

之比(Mw/Mn)是1.5-3.8，(a)和(b)是从<SUP>13</SUP>C NMR谱测得的。

高立构规整性聚丙烯具有窄的分子量分布和高的熔点，它显示

出极高的韧性、高温刚性、耐热性和当用作模塑材料时的良好

模塑性能。

<REC>

<申请号>=CN96110169.5

<名称>=分析人类基因组短串联重复顺序多态性的电泳系统

<申请（专利权）人>=郭大玮

<发明（设计）人>=郭大玮

<申请日>=1996.07.24

<地址>=030002山西省太原市通顺巷9号楼2单元12号

<摘要>=本发明涉及一种分析人类基因组短串联重复顺

序多态性的电泳系统，它属于用电泳法测试的材料。该电泳系

统由聚丙烯酰胺微型胶与电极缓冲液组成，聚丙烯酰胺微型胶

由分离区和成层区构成，分离区由丙烯酰胺，NN′-次甲基双丙

烯酰胺、双蒸馏水、三羟甲基氨基甲烷、硫酸、甘油、四甲基

乙二胺和过硫酸铵组成。本发明优点是能扩大聚合酶链反应技

术所扩增的短串联重复顺序产物的相对分离距离，获得清晰、

可靠的分型结果。

<REC>

<申请号>=CN96114141.7

<名称>=淀粉接枝共聚丙烯酸(盐)超强吸水剂的制备方法

<申请（专利权）人>=国内贸易部谷物油脂化学研究所

<发明（设计）人>=吴玉凯

<申请日>=1996.12.26

<地址>=100037北京市百万庄大街11号

<摘要>=本发明提供一种淀粉接枝共聚丙烯酸(盐)超强

吸水剂的制备方法，以碱部分中和丙烯酸和/或甲基丙烯酸后，

加入交联剂及引发剂，固含量为35～40％，物料于25～35℃

保温10min以上，加入淀粉，搅拌均匀后喂入滚筒干燥机，进行

接枝共聚反应，同时干燥得到产品。该制备方法具有工艺简

单、工艺条件易于控制、产品成本低、吸水率较高、吸水速度

较快的特点。该工艺制备的产品纯水的吸收率可达到600倍；

生理盐水的吸收率可达到65倍；1min纯水的吸收率和生理盐

水的吸收率分别为410倍和50倍。产品可广泛应用于卫生材

料、农林、园艺、建材、化工及防结露材料等领域。

<REC>

<申请号>=CN96114301.0

<名称>=墙面玉瓷涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=王长生

<发明（设计）人>=王长生

<申请日>=1996.12.12

<地址>=053000河北省衡水市胜利东路劳改队东100米路南衡水市仿瓷涂料厂

<摘要>=本发明公开了一种建筑物内、外墙装饰涂料及其

制造工艺方法,它是以聚乙烯醇、四硼酸钠、聚丙烯酰胺、淀粉、

碳酰胺、钾铝矾、氯化钠及群青增白粉和重质碳酸钙等为原料

经过加温、搅拌而成,其制做的涂料不仅保持了钢化涂料和干粉

瓷涂料硬度大、耐水洗的特点,而且具有色泽纯正、施工刮涂时

柔润碱性小,成膜后不易变黄褪色、干裂脱皮等特点。

<REC>

<申请号>=CN96112849.6

<名称>=膨化玉米淀粉粘合剂的制备及应用

<申请（专利权）人>=翟广玉

<发明（设计）人>=翟广玉

<申请日>=1996.09.21

<地址>=河南省郑州市建设路东段3号

<摘要>=玉米经脱皮、破碴、提脐，在特制的反应釜中，加

热，当达到一定的温度和压力时，突然降温减压，可得膨化玉

米。再经过粉碎，过筛可得膨化玉米淀粉。膨化玉米淀粉比表

面积特别大，多孔，海绵状，质地疏松，易溶于冷水。膨化玉米淀粉

颗粒解体，降解、α一化，故具有良好的初粘性和粘接强度。膨

化玉为淀粉可广泛应用于代替泡花碱作为瓦楞纸箱粘合剂，代

替聚乙烯醇用于纺织品上浆，和做壁纸胶，代替聚丙烯酰胺或羧

甲基纤维素用于开采石油等。

<REC>

<申请号>=CN96116356.9

<名称>=喷涂聚乙烯塑料制品用的底漆的制造方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=林贤福;吕建德;陈耀祖

<申请日>=1996.05.10

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=一种喷涂聚乙烯塑料制品用的底漆的制造方法，

其特征是分别制备a组分乙烯-α-烯烃共聚物或氯

化乙烯-α-烯烃共聚物与其共混物的接枝共聚改性

树脂、b组分乙烯-醋酸乙烯酯的改性共聚物或该改

性共聚物与乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的共混物、c组

分氯化聚乙烯或氯化聚丙烯或两者的共混物、d组分

醋酸乙烯酯-N-羟甲基丙烯酰胺树脂，将a、b、c、d

组分的溶液按适量比例制成所需的底漆。与现有技

术比较，本发明的底漆具有附着力强、耐温变范围宽、

干燥速度快、使用方便、生产成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN96116070.5

<名称>=一种防水保温材料及其使用方法

<申请（专利权）人>=曲阜市鲁环防水建材工程处

<发明（设计）人>=韩兆学;郭目河;孔祥川

<申请日>=1996.11.20

<地址>=273100山东省曲阜市大同路南首路东

<摘要>=本发明涉及防水保温材料及使用方法，属于建筑

材料技术领域。组分为：氧化镁粉，氯化镁混合溶液，锯末、珍珠

岩之一或二者的混合物，玻璃纤维，聚丙烯布，石英砂；氯化镁混

合溶液中有少量的高锰酸钾、盐酸、硫酸亚铁、明矾、聚合剂、

硅酸钠等。使用时氧化镁粉和氯化镁混合溶液按1∶3-4∶

3制成混合浆，用本发明材料和方法铺顶，施工简便，耐高低温，

既防水、防火又具有良好的保温性。

<REC>

<申请号>=CN96115916.2

<名称>=工业污水处理剂及其应用方法

<申请（专利权）人>=孙传斌

<发明（设计）人>=孙传斌

<申请日>=1996.07.26

<地址>=255144山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村

<摘要>=本发明涉及一种工业污水处理剂及其应用方法,

处理剂由聚丙烯类聚合物、无机盐和催化剂等反应而制成,与净

水剂配合应用,效果好,广泛用于工业污水的处理,尤其是对造纸

废水的处理,效果更显著,不仅可以达到排放要求,而且还可以将

污水处理成高度净化水,以作为循环水再次使用,节约了用水。

<REC>

<申请号>=CN96115823.9

<名称>=高分子量阴离子聚丙烯酰胺制备方法

<申请（专利权）人>=山东工业大学

<发明（设计）人>=王洪运

<申请日>=1996.06.06

<地址>=250061山东省济南市经十路73号

<摘要>=本发明的高分子量阴离子聚丙烯酰胺制备方法，

采用前加碱聚合后水解，通过控制反应体系pH值，并加入过硫

酸盐、水溶性有机偶氮盐和氮三丙烯酸胺多元引发剂引发丙烯

酰胺水溶液均聚，然后进行水解、烘干、粉碎，可制备分子量

1500～2000万粉状阴离子型聚丙烯酰胺，该方法简单实用，易

于大规模工业化生产，制备的高分子量HPAM可广泛用于聚合

物驱油、固液分离、污水处理及饮用水处理。

<REC>

<申请号>=CN96117006.9

<名称>=石灰法制浆、造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=刁乃强

<发明（设计）人>=刁乃强

<申请日>=1996.07.05

<地址>=233000安徽省蚌埠市凤阳东路383号

<摘要>=本发明公开一种对溶解物含量高、单位产品排放

量大的石灰法制浆、造纸废水的综合处理方法,将废水进行预处

理,在预处理后的废水中加入聚丙烯酰胺、石灰乳和硫酸铝,进

行化学处理,然后将渣液分离,分离出的渣逆流使用,所得清液回

用于造纸生产。该方法解决了石灰法制浆、造纸废水的处理及

封闭循环用水问题,真正实现石灰法造纸废水的零排放。

<REC>

<申请号>=CN96117247.9

<名称>=高回弹改性聚丙烯材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京熊猫电子股份有限公司

<发明（设计）人>=张金柱

<申请日>=1996.12.31

<地址>=210002江苏省南京市中山东路301号

<摘要>=一种高回弹改性聚丙烯材料及其制法，以无机盐

在表面活性剂存在的条件下聚丙烯混合，其特征是所述无机盐

是碱土金属硫酸盐，其粒径为1μ-5μ，重量百分比含量为

10-40％。所述碱土金属硫酸盐在硫酸钙、硫酸钡、硫酸锌

中选择。本发明的高回弹改性聚丙烯材料，其成本低、制备工

艺简单，材料全部国产化，可工业化生产。该种改性聚丙烯材料

回弹性能有明显改善，其它力学性能(如抗冲、拉伸等)满足结构

件要求，价格低廉，生产及使用过程均无有害物质产生。

<REC>

<申请号>=CN96116756.4

<名称>=制备一种刚性聚氨基甲酸乙酯或聚异氰尿酸酯泡沫体的方法

<申请（专利权）人>=帝国化学工业公司

<发明（设计）人>=马丁·巴克;卡伦·冯·德·桑德

<申请日>=1993.11.27

<地址>=英国英格兰

<摘要>=制备一种刚性聚氨基甲酸乙酯或聚异氰尿酸酯

泡沫体的方法，它包括在泡沫形成条件下将一种多元醇组合物

和一种多异氰酸酯反应，所说的多元醇组合物包含一种多元醇，

一种不溶性氟化合物和一种表面活性剂组合物；表面活性剂组

合物是一种由过化学计量的多异氰酸酯与一种具有通式R-

A-OH的聚亚烷基二醇单烷基醚的反应产物，R-A-OH

中R是C<SUB>1-25</SUB>的烷基而A是一种聚丙烯氧链，任意地可含有高

达25％的聚乙烯氧单元，并且其总链长为4至39单元。

<REC>

<申请号>=CN96118331.4

<名称>=塑料制品UV固化涂料

<申请（专利权）人>=中国人民解放军国防科学技术大学

<发明（设计）人>=王蒲剑

<申请日>=1996.09.05

<地址>=410073湖南省长沙市德雅村

<摘要>=本发明提供了一种塑料制品UV固化涂料、它以

丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、乙基

丙烯酸－2－乙氧基酯、二苯甲酮、丙烯酸叔胺盐、聚丙烯酸

酯及硅酮物为原料按一定重量组分配伍制备,具有固化速度

快、高光泽、高韧性、耐老化等优点。

<REC>

<申请号>=CN96120603.9

<名称>=一种防水保温涂料

<申请（专利权）人>=李国君;田凤仪;柳彦奎

<发明（设计）人>=李国君;田凤仪;柳彦奎

<申请日>=1996.11.06

<地址>=062450河北省河间市教育局勤工俭学股

<摘要>=本发明为一种防水保温涂料，是由分装的粉状基

料、添加剂，以及液态的防水剂混配而成。基料包括有石棉绒、

偏硅酸钠、滑石粉、珍珠岩粉、玻璃纤维和聚丙烯酰胺，添加

剂包括有轻体碳酸钙、氟硅酸钠、石膏粉、白水泥，防水剂包

括有有机硅树脂和水。该防水保温涂料施工方便、可涂覆、刷

涂、并可塑、铸成各种型材，在被敷物上形成封闭微孔和网状

结构，具有优良的防水保温性能，并且粘结性强，抗压强度高，质

优价廉，可广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN96120724.8

<名称>=具有改良物理特性的聚丙烯塑料膜

<申请（专利权）人>=邓雪香

<发明（设计）人>=邓雪香

<申请日>=1996.11.20

<地址>=台湾省台北县土城市中央路一段365巷11－1号

<摘要>=具有改良物理特性的聚丙烯塑料膜,其中组成聚

丙烯塑料粒,海蓝色色料及抗静电剂。其中组成成分之比例是聚

丙烯塑料粒∶海蓝色色料∶抗静电剂=1000∶1∶1(重量份数

比)。其中制备方法包括:将上述原实混合均匀,经45℃热烘烤60

分钟及干燥,将其注入压出吹膜机内,经200—250℃的高热焙融

压出原料,吹气成膜,再经170℃冷却水冷却,而后热烘转动收取

成卷,即成型。

<REC>

<申请号>=CN96120482.6

<名称>=透明塑料凹印油墨

<申请（专利权）人>=杨江

<发明（设计）人>=杨江

<申请日>=1996.11.14

<地址>=515638广东省潮安县庵埠亨利北路工贸大厦107号

<摘要>=本发明创造提供一种印刷用的透明塑料凹印油

墨，它以聚酰胺树脂、硝化棉及醇溶耐晒染料、碱性染料等研

制而成。可用作以聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚酯膜、聚氯乙烯膜、

玻璃纸、镀铝膜、珠光膜等为基膜的凹印、里印油墨。油墨光

洁透明，附着力强，快干，质量稳定，最适合印刷复合镀铝膜、珠光

膜及高档次彩印美术装璜图案。所印薄膜与镀铝膜、珠光膜复

合(可采用热复合)显出色泽鲜艳闪光的图案。印刷后的成品未

见脱墨现象。

<REC>

<申请号>=CN96120481.8

<名称>=食品袋复合膜粘合剂

<申请（专利权）人>=杨江

<发明（设计）人>=杨江

<申请日>=1996.11.14

<地址>=515638广东省潮安县庵埠亨利北路工贸大厦107号

<摘要>=本发明创造提供一种以SBS热塑性弹性体，松香，

橙芳香精及多种原料研制而成的食品袋复合膜粘合剂。可适用

于聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯、聚丙烯、铝膜、热合膜、共挤膜、

玻璃纸、塑料编织布复薄膜复纸张、等复合膜制成的食品袋、

药品包装袋以及美术装璜印刷图案。本粘合剂属单组分；耐温

性能好，在100℃沸水中煮1小时无剥离现象，不脱墨；有自干，

不需加固化剂、无毒、无异味、无污染；成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN96121167.9

<名称>=应用添加剂的铸模材料

<申请（专利权）人>=庄臣及庄巨视力产品有限公司

<发明（设计）人>=T·金特-拉森;J·朗戈;K·奥布赖恩;J·詹;M·韦曼;M·布杜罗格卢;R·拉贝勒

<申请日>=1996.09.27

<地址>=美国佛罗里达州

<摘要>=本发明致力于用聚苯乙烯或聚丙烯与至少

0.05％(重量/重量)的添加剂或湿润剂混合的组成。产品的生产

包括诸如制备隐形眼镜的铸模和包含所说的铸模的铸模套件，

及用这样的铸模能最大限度地减少在透镜形成中的缺陷如

洞、低洼、碎片和破裂。

<REC>

<申请号>=CN96122200.X

<名称>=歧化松香树脂酸乙烯酯/丙烯酰胺共聚物及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=哈成勇;袁金伦;陈淑颜;夏建汉

<申请日>=1996.12.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及歧化松香树脂酸乙烯酯/丙烯酰胺共

聚物及其制法。造纸工业所用施胶剂中用量最大的是松香，常

用纸张增强剂是聚丙烯酰胺树脂。本发明提供一种将施胶剂歧

化松香树脂酸和作为增强剂、助留剂的聚丙烯酰胺通过聚合反

应结合在一起的共聚物。这种共聚物的数均分子量分布于

5000～100000之间，玻璃化转化温度在445～455K之间；聚合

反应条件温和，易于控制。本发明所提供的聚合物对进一步简

化造纸工业的操作、节约能源和提高效率均有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN96122351.0

<名称>=新型镁质复合材料及其用途

<申请（专利权）人>=赵凤楷

<发明（设计）人>=赵凤楷

<申请日>=1996.11.18

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市建国北路64号哈密地区交通处

<摘要>=本发明涉及一种用

于建筑的无机化学复合材料。新

型镁质复合材料配方包括轻烧

镁、氯化镁、集料、劲材和增强

剂。其中，集料为锯末与粉煤灰按

1∶1.5重量比的混合物；劲材为

长20～40mm玻璃纤维或长40～

70mm聚丙烯纤维；增强剂为聚丙

烯酰胺乳液。并按一定顺序制成

浆料浇注在特制模具里固化成

型。它有不燃耐火、防水防蛀、

高强耐用、耐蚀耐寒、质轻价廉、

不变形、不返卤、无毒无害、制

作方便的优点，可替代木、钢、石、塑、铝制品。

<REC>

<申请号>=CN96123063.0

<名称>=马来海松酸乙烯酯/丙烯酰胺共聚物及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=哈成勇;袁金伦;夏建汉

<申请日>=1996.12.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及马来海松酸乙烯酯乙烯酯/丙烯酰胺

共聚物及制法。现有技术中，造纸工业的施胶剂使用松香，或进

而使用马来松香，而纸张增强剂、助留剂则使用聚丙烯酰胺树

脂。本发明提供一种将优良的施胶剂马来海松酸和作为增强

剂、助留剂的聚丙烯酰胺通过聚合反应结合在一起，这种共聚

物的数均分子量分布于5000～100000之间，玻璃化转化温度

在445～460K之间，聚合反应条件温和，易于控制。本发明所

提供的聚合物对进一步简化造纸工业的操作、节约能源，和提

高效率均有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN96191469.6

<名称>=表面硬度和耐刮性改进了的聚烯烃合金及其制备方法

<申请（专利权）人>=博里利斯股份公司

<发明（设计）人>=H·巴恩

<申请日>=1996.01.09

<地址>=丹麦灵比

<摘要>=具有改进了的表面硬度和耐刮性的聚烯烃合

金。合金含有40-80％重量的由聚丙烯均聚物或丙烯与乙烯

和/或丁二烯的共聚物组成的聚丙烯原料；1-10％重量的由接

枝的聚丙烯均聚物或丙烯与乙烯和/或丁二烯的共聚物组成的

官能化的聚丙烯原料；和可选用的高达40％重量的乙烯/丙烯/

多烯三元聚合物(EPDM)；和进一步含有1-50％重量的矿物料，

该矿物料被氨基硅烷表面处理和1-15％重量的无定形脂肪

酸酰胺处理的硅胶。改进了的表面硬度和耐刮性聚烯烃合金似

乎是由于官能化的聚丙烯原料分别与表面处理的矿物和与脂

肪酸酰胺处理的硅胶进行化学反应得到的。

<REC>

<申请号>=CN96191777.6

<名称>=新的幽门卷旋杆菌膜蛋白

<申请（专利权）人>=巴斯德梅里厄血清及疫苗公司

<发明（设计）人>=L·利索罗

<申请日>=1996.10.04

<地址>=法国里昂

<摘要>=本发明的目的是基本纯化形式的幽门卷旋杆菌

蛋白,能从幽门卷旋杆菌的膜部分得到,经10%SDS－聚丙烯酰

胺凝胶电泳后,其分子量看来是76,54,50,32—35或30kDa左

右。

<REC>

<申请号>=CN96191776.8

<名称>=新的幽门卷旋杆菌膜蛋白质P76

<申请（专利权）人>=巴斯德梅里厄血清及疫苗公司

<发明（设计）人>=L·利索罗

<申请日>=1996.10.04

<地址>=法国里昂

<摘要>=本发明的目的是以基本纯化形式存在的幽门卷

旋杆菌蛋白质,能够从幽门卷旋杆菌膜级分中获得,在SDS

存在下,经10%聚丙烯酰胺凝胶电泳,其分子量看来是76kDa

左右。

<REC>

<申请号>=CN96190549.2

<名称>=单体与交联剂之比高的交联聚丙烯酰胺凝胶

<申请（专利权）人>=阿姆里斯科公司

<发明（设计）人>=T·J·海曼;M·E·施默德尔;S·M·比姆

<申请日>=1996.04.04

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明公开了使用二烯丙酰叔酰胺型交联剂的

改进的聚丙烯酰胺型凝胶，该凝胶与常规聚丙烯酰胺相比，具有

相对高的单体∶交联剂比例。所得凝胶有着与常规聚丙烯酰胺

凝胶不同的化学和物理孔隙结构，当以最优单体∶交联剂比例

制备凝胶时，所得凝胶给出了超过常规聚丙烯酰胺凝胶的分辨

率和结构特性。

<REC>

<申请号>=CN96193835.8

<名称>=胶粘剂

<申请（专利权）人>=史密夫及内修公开有限公司

<发明（设计）人>=I·维布斯特尔

<申请日>=1996.03.18

<地址>=英国伦敦

<摘要>=本文描述了在无溶剂体系中UV引发的新型压敏

胶粘剂,该胶粘剂包含聚氨酯类,聚丙烯酸酯类,聚硅氧烷类和聚

酯类,本文还描述了这种压敏胶粘剂的新型前体,制造它们的方

法和含压敏胶粘剂的制品。

<REC>

<申请号>=CN96194079.4

<名称>=聚丙烯和聚(亚苯基醚)聚合物的相容性掺合物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=D·李;王宪章;A·F·伊;R·C·M·耶

<申请日>=1996.05.03

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=提供具良好机械性能及相容性的热塑组合物,其

制备方法为,通过融熔混合含下列组分的组合物:聚(亚苯基醚),

丙烯聚合物如晶态聚丙烯,C<SUB>1</SUB>～C<SUB>7</SUB>异单烯(如异丁烯)

的共聚体,以及对－烷基苯乙烯如对－甲基苯乙烯共聚单体。

共聚体优选含苄基官能团如卤素(如溴)。组合物还可含苯乙烯聚合物。

<REC>

<申请号>=CN96195194.X

<名称>=具有改进的冲击强度的丙烯聚合物组合物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=H-C·王;D·李;D·A·怀特

<申请日>=1996.06.28

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明公开了具有改进的冲击强度和透明性的

结晶丙烯聚合物的组合物。该组合物如下制备:将丙烯聚合物如聚丙烯与约1%—35%wtC<SUB>4</SUB>－C<SUB>8</SUB>异单烯烃如异丁烯和对烷基苯乙烯共聚单体如对甲基苯乙烯的弹性体共聚物熔混。该共聚物优选含有苄基上的官能基如卤(溴)。该组合物还可含有约0.5%—15%wt的有机酸接枝改性的丙烯聚合物如马来酸酐接枝的聚丙烯与多官能基伯胺的酰胺化反应产物。

<REC>

<申请号>=CN96195143.5

<名称>=羧酸的氨基硅烷盐和硅烷酰胺缓蚀剂

<申请（专利权）人>=希巴特殊化学控股公司

<发明（设计）人>=A·克拉莫;M·福雷;A·布拉格

<申请日>=1996.06.17

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明介绍了在保护金属表面的涂料组合物中

用做缓蚀剂的盐和酰胺,它们源自:i)聚丙烯酸,丙烯酸—马来酸

共聚物或下述式Ⅰ羧酸,和ii)式Ⅴ氨基硅烷其中各符号定义同

权利要求1。

<REC>

<申请号>=CN96195344.6

<名称>=聚丙烯的聚醚胺改性

<申请（专利权）人>=胡茨曼石油化学公司

<发明（设计）人>=R·K·埃文斯;R·J·G·多明格兹;R·J·克拉克

<申请日>=1995.07.08

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明公开了一种配混料,包含聚丙烯和官能化

聚丙烯与聚醚胺反应产物的共混物,其中该聚醚胺在常用的混

合装置中接枝到官能化聚丙烯上。该共混物可包括弹性体如EP

橡胶和/或填料如玻璃。本发明还公开了一种通过在常用的混合

装置中与聚丙烯熔融制备官能化聚丙烯与聚醚胺的反应产物

的方法。本发明的共混物特别用于制备可喷涂的车身部件。本

发明还公开了含有约36～约44个乙烯单元和约1～约6个丙

烯单元的聚醚单胺、其制备方法及用该单胺的共混物。

<REC>

<申请号>=CN96196220.8

<名称>=含聚丙烯酰胺的粘合剂组合物、其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=汉克尔股份两合公司

<发明（设计）人>=诺伯特·休布纳;沃尔夫－鲁迪格·米勒;伯恩德·W·彼得斯;路德维格·希弗斯坦

<申请日>=1996.08.05

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=公开了一种含聚丙烯酰胺的组合物,其特征是,分

子量为2000—8000g/mol,用GPC测定,作为25℃时15%(重量)

的水溶液仍具有100—500mPas的Brookfield粘度,以及这种含

聚丙烯酰胺组合物在吸水和硬表面的平面粘结以及塑料表面

防滑方面的应用。

<REC>

<申请号>=CN96197656.X

<名称>=浓缩的含水液体洗涤剂组合物

<申请（专利权）人>=科尔加特·帕尔莫利弗公司

<发明（设计）人>=S·T·小雷平克;M·泽博尼;R·L·福勒;S·V·克里斯纳

<申请日>=1996.09.17

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明提供了一种浓缩的液体洗涤剂组合物,其

以层状表面活性剂液滴分散于含水电解质连续相中的形式存

在,包括下列组分的混合物:a)约10—45%重量的表面活性剂;b)

至少一种洗涤剂助洗剂;c)约0.01—5%重量的去絮凝聚合物组

合物,它含有结构为P－QR的聚合物链,其中P代表亲水聚

合物的聚合物链段,且QR代表疏水封端基团,其中R是含

有约4—28个碳原子的有机疏水基,且Q选自O,S,SO,SO<SUB>2</SUB>,SiOR′R″,SiR′R″,CR′OH,CR′R″和CR′OR″,其中R′和R″分别是氢,具有1—4个碳原子的烷基或芳基;和d)水。在组合物中存在的去絮凝聚合物既可以稳定洗涤剂组合物也可以推迟分散在含水相中层状液滴的絮凝趋势,特别是在表面活性剂在洗涤剂组合物中浓度较高使得液滴占有较高的体积比例时。本发明还包括,在必要时,向液体洗涤剂组合物中加入聚合物稳定剂,此稳定剂由高分子量交联的聚丙烯酸化合物构成,用于稳定液体洗涤剂组合物的粘度,使其在室温贮存至少4周后粘度基本恒定。

<REC>

<申请号>=CN96198481.3

<名称>=使用碳酸钠与酸混合物的稳定的碳酸钙组合物及其用途

<申请（专利权）人>=ECC国际有限公司

<发明（设计）人>=吴冠霆

<申请日>=1996.10.18

<地址>=美国佐治亚

<摘要>=本发明提供一种耐酸的以使其可作为一种填充

材料用于中性至弱酸性纸制造的碳酸钙的改进形式,以及一种

生产这种耐酸碳酸钙的方法。该耐酸碳酸钙包含与碳酸钙混合

的、基于碳酸钙干重的至少大约0.1%碳酸钠和基于碳酸钙干重

的至少0.1%的弱酸混合物的一种混合物。该图通过教导弱酸为

聚丙烯酸酯酸和磷酸例证

了该组合物。

<REC>

<申请号>=CN96197317.X

<名称>=新的肉桂酰胺及其作为稳定剂的用途

<申请（专利权）人>=联合讯号公司

<发明（设计）人>=K·A·霍恩;R·B·海思;D·B·施文德

<申请日>=1996.09.25

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及新的肉桂酰胺、其制备方法及其作为

UV吸收剂的用途。本发明的肉桂酰胺可以在许多工程树脂中

用作UV吸收剂,例如在聚酰胺(特别是尼龙6和尼龙66)、聚碳

酸酯、聚乙缩醛、聚砜、聚酰亚胺、聚醚酮和聚酯(特别是PET

和PBT)以及其它聚合物例如聚氯乙烯和聚烯烃(聚乙烯和聚丙

烯)中用作UV吸收剂。

<REC>

<申请号>=CN97100365.3

<名称>=一种纺丝级树脂用的填充母粒

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;于中振;冯宇鹏

<申请日>=1997.01.31

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明一种纺丝级树脂用的填充母粒包括纺丝

级树脂50—85%,粘土10—50%,分散剂1—6%,经机械混合熔融

挤出造粒,纺丝级树脂为聚酯PET,聚酰胺,聚丙烯树脂,粘土粒

径为0.01—2μm蒙托土、高岭土和矿石粉,分散剂为氨基酸、

曲拉通。本发明的填充母粒具有分散性好,易加工,频率响应宽,

辐射率为85—90%。

<REC>

<申请号>=CN96199224.7

<名称>=热塑性纤维的氟代酯熔体添加剂

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=K·G·莱福德;T·A·利斯;E·J·格林乌德

<申请日>=1996.12.17

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=一种对低表面张力流体有排斥性的组合物,其中

包含一种按如下制备的材料:形成一种混合物,使其含有从聚链

烯烃、聚酰胺、聚酯、聚丙烯酸酯及其掺合物和共聚物组成的

一组中选择的一种聚合物,和一种含氟化合物,包括下式的一种碳氟/碳氢酯:R<SUB>f</SUB>－O－C(O)－R<SUB>1</SUB>或R<SUB>f</SUB>－C(O)－O－R<SUB>1</SUB>,式中R<SUB>f</SUB>选自下列组成的一组:1)F(CF<SUB>2</SUB>)<SUB>x</SUB>－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>m</SUB>,式中x是约4～约20,且m是约0～约6;和2)F(CF<SUB>2</SUB>)<SUB>x</SUB>－SO<SUB>2</SUB>N(R<SUB>2</SUB>)－R<SUB>3</SUB>,式中x是约4～约20的一个正整数,R<SUB>2</SUB>是一个有约1～约4个碳原子的烷基,R<SUB>3</SUB>是一个有约1～约12个碳原子的亚烷基;而R<SUB>1</SUB>是一个有约12～约76个碳原子的脂肪族烃基;其先决条件是,所述含氟化合物不是硬脂酸全氟烷基乙酯;和熔融挤出该混合物。

<REC>

<申请号>=CN97100226.6

<名称>=一种硅绒隔热保温浆料及其生产方法

<申请（专利权）人>=马秋荣

<发明（设计）人>=马秋荣

<申请日>=1997.01.08

<地址>=100062北京市丰台区马公庄六号楼三门六○二

<摘要>=本发明提供一种硅绒隔热保温浆料及其生产方

法。该浆料系由以下物料组分及配比(重量份数表示)混配而成：

硅酸铝纤维棉50～60份；岩棉30-35份；膨润土20-30份；

漂珠20-25份；珍珠岩粉45-50份；偏硅酸钠9-11份；聚

丙烯酰胺3.5-4份；水500-600份，经打绒混合、搅拌混配

及脱泡熟化等工序制成，并可再行将浆料注模或者压型制成型

材。本发明之浆料与型材安全无毒、保温效果好、施工方便，

其生产方法简单易行、无污染。

<REC>

<申请号>=CN97100554.0

<名称>=一种冲击改性剂及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;于中振;冯宇鹏

<申请日>=1997.01.31

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明一种冲击改性剂，包括乙烯-α烯烃共聚

物60-99，聚丙烯或聚乙烯0-40，过氧化物(引发剂)0.01-

2，链转移剂0-2，不饱和羧酸及其衍生物0.1-6份，本发明的

冲击改性剂易于造粒、流动性好，对尼龙、聚酯PET或PBT、

聚碳酸酯有很好的增韧效果。

<REC>

<申请号>=CN97101835.9

<名称>=改性的聚丙烯抗冲击共聚组合物

<申请（专利权）人>=联合碳化化学品及塑料技术公司

<发明（设计）人>=小·J·D·麦卡洛;J·G·包尔斯

<申请日>=1997.01.03

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=含有原料聚丙烯抗冲击共聚物和特定改性剂的

改性的聚丙烯抗冲击共聚物组合物具有良好的冲击强度、强度

和抗应力致白。这种改性剂包括一种含有至少一个主要是聚合

单链烯基芳香烃单体单元的聚合嵌段和至少一个主要是聚合

的共轭二烯单体单元的聚合嵌段的氢化的嵌段共聚物。这种改

性剂还可包括聚乙烯乙烯－α－链烯烃共聚物。

<REC>

<申请号>=CN97101480.9

<名称>=新型液体净水剂

<申请（专利权）人>=樊海峰

<发明（设计）人>=缪芾村;樊海峰;缪红宝

<申请日>=1997.03.27

<地址>=467000河南省平顶山市矿工中路南65号院专利部

<摘要>=本发明公开了一种净水剂,特别是一种新型液体

净水剂。它包括A剂和B剂,A剂为含有硫酸铝10—30%(按重

量)和聚合氯化铝10—40%的水溶液,B剂为含有聚丙烯酰胺0.5

—4%(按重量)和水玻璃1—7%的水溶液,净化污水时,按污水量

的0.5‰取A剂和B剂各一份,分两次分别将A剂和B剂投入

污水搅匀即可,它净水速度快,能净化多种不同种类的污水,净化

污水成本低,是一种新型,易于推广的液体净水剂。

<REC>

<申请号>=CN97100574.5

<名称>=复合防水涂料

<申请（专利权）人>=北京市海淀区东海防腐防水技术开发工程公司

<发明（设计）人>=贾孟冬;王岩

<申请日>=1997.02.04

<地址>=100080北京市海淀区中关村路30号

<摘要>=本发明涉及一种复合涂料，该涂料主要由有机乳

液及无机组分组成，所述有机乳液为聚丙烯酸酯和聚醋酸乙烯，

或聚偏氯乙烯-氯丁胶乳液；该涂料可直接在多种有机和无机

材质的基面上形成致密稳定、高弹高韧高强高寿的弹性保护膜

层的防水涂料。

<REC>

<申请号>=CN97103590.3

<名称>=利用废弃塑料生产汽柴油的方法及其设备

<申请（专利权）人>=汪润章;李秀芳

<发明（设计）人>=汪润章;李秀芳

<申请日>=1997.05.09

<地址>=112614辽宁省铁岭县菜牛乡金三角

<摘要>=本发明涉及一种化工方法,特别是一种生产汽柴

油的方法及其设备。利用废弃塑料,如聚乙烯PE,聚苯乙烯PS、

聚丙烯PP等经熔解液化、汽化、蒸馏诸工艺及专用的裂解釜,

蒸馏釜等设备而达到工艺简单、热效率及转化率高,生产汽柴油

的目的。

<REC>

<申请号>=CN97105683.8

<名称>=永久性丙纶抗静电母粒

<申请（专利权）人>=山东省化学纤维研究所

<发明（设计）人>=徐法欣

<申请日>=1997.01.30

<地址>=261031山东省潍坊市奎文区北宫东街236号

<摘要>=本发明涉及聚丙烯均聚物的技术。这种永久性丙

纶抗静电母粒,包括聚丙烯,羟乙基烷基胺,且其按重量百分比为

聚丙烯60—90%,羟乙基烷基胺10—40%。该抗静电母粒添加

后纺丝熔体的流变性变好,纺丝工艺易于掌握,抗静电效果好,纺

丝温度低,节能。且在造粒时还可与抗老化剂、抗氧化剂、抗紫

外线吸收剂等混合后造粒。

<REC>

<申请号>=CN97106036.3

<名称>=自粘式卫生洁具隔离膜

<申请（专利权）人>=王乐圣

<发明（设计）人>=王乐圣

<申请日>=1997.08.12

<地址>=261052山东省潍坊市水库路中段洁华塑料制品公司

<摘要>=一种自粘式卫生洁具隔离膜,由塑料薄膜制成与

各种卫生器具相适应的形状,其原料构成为(按重量比)∶EVA

塑料∶高压聚乙稀∶线型聚乙烯∶聚丙烯=15∶3∶1∶1。

<REC>

<申请号>=CN97106113.0

<名称>=一种难燃塑料板材

<申请（专利权）人>=济南市塑料四厂

<发明（设计）人>=张云馈;刘振华;马吉增;牛蔚滨

<申请日>=1997.09.29

<地址>=250021山东省济南市市中区建设路86号牛蔚滨

<摘要>=一种难燃塑料板材,属塑料材料,包括:(1)任选聚

乙烯、聚丙烯、乙烯－醋酸乙烯酯共聚物其中一种或几种组成

树脂;(2)金属氢氧化物;(3)卤素阻燃剂;(4)三氧化二锑或硼酸锌

任选一种组成。本发明专利制备的难燃塑料板材具有产烟量小,

垂直平均燃烧时间短,垂直平均燃烧高度低,氧指数在32以上,

同时,有良好的耐腐蚀性、耐老化、耐低温和很小的导热系数、

吸水性,并且易于加工、使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN97107336.8

<名称>=无磷无铝型皂粉

<申请（专利权）人>=何选明

<发明（设计）人>=何选明

<申请日>=1997.01.22

<地址>=400064重庆市南岸区上新街前进村262号

<摘要>=本发明涉及一种无磷无铝型皂粉。它由C<SUB>12—18</SUB>脂肪酸钠15—50%,十二烷基苯磺酸钠0—10%,非离子表面活性剂3—7%,聚丙烯酸钠(以有效成分30%计)6—20%,偏硅酸钠8—20%,纯碱0—20%,去污速度促进剂2—3.5%,纤维素酶0.5—1.5%,抗再沉积剂CMC0.5—3%,余者为填充剂、增白剂、色料、香精组成。它是集皂粉与合成洗衣粉优点于一体的高品质的无公害绿色产品。

<REC>

<申请号>=CN97107486.0

<名称>=一种仿生藤及其制造方法

<申请（专利权）人>=费良和

<发明（设计）人>=费良和

<申请日>=1997.05.10

<地址>=646000四川省泸州市大河街50号附2号

<摘要>=本发明提供了一种仿生藤及其制造方法。该仿生

藤由:聚丙烯1—7、高密度聚乙烯0.5—1、马来酸酐0.2—1、

轻钙1—2,二丁脂少量,作色剂少量组成,其制造方法见说明

书。本发明制造出的产品在强度,耐候性,耐微生物浸蚀等方

面有着天然藤不可比拟的优越性。

<REC>

<申请号>=CN97107718.5

<名称>=一种无磷消毒洗衣粉

<申请（专利权）人>=成都市瑞泰技术研究所

<发明（设计）人>=张果;邓颖

<申请日>=1997.10.14

<地址>=610051四川省成都市一环路东二段48号中电大厦五楼

<摘要>=一种无磷消毒洗衣粉,由二聚硅酸钠,聚丙烯酸钠,

阴离子、非离子表面活性剂的复配,过碳酸钠,碳酸氢钠,硫酸钠

10－30%等配成,具有去污力等各项指标达到和超过国家标准,

洗涤废水排放实现100%无磷化,所用材料可生物降解,对环境

不形成任何污染,杀灭细菌能力高达95%以上,对人体无刺激,无

蓄积毒性作用,对织物和器皿无损害、无腐蚀、长期使用安全无

害,是适用范围广泛的消毒洗涤用品。

<REC>

<申请号>=CN97107489.5

<名称>=用废旧塑料生产涂料

<申请（专利权）人>=重庆市环境卫生科学技术研究所

<发明（设计）人>=张向和;汪志勇;蒋良伟;王永利

<申请日>=1997.05.09

<地址>=400039重庆市石桥铺二郎路50号

<摘要>=本发明用废旧塑料生产涂料，涂料的基础原料是

重量百分比为50～90∶10～50的废旧聚苯乙烯与废旧聚乙

烯或聚丙烯混配塑料；其生产方法由废旧塑料混配造粒、溶解

制浆、浆料改性和配料加工四个工艺过程组成；产品质量全面

达到ZBG51028-87质量标准，生产成本比同类产品至少降低

30％；本发明的实施，既能为消除废旧塑料导致的“白色污染”

做出大的贡献，又可为涂料工业开辟一条廉价的原料来源。

<REC>

<申请号>=CN97106983.2

<名称>=土工加筋格栅

<申请（专利权）人>=丹阳鼎泰工程材料有限公司

<发明（设计）人>=陈国贤;张书良

<申请日>=1997.06.03

<地址>=212300江苏省丹阳市运河镇

<摘要>=本发明公开了一种土工加筋格栅，其成分为聚乙

烯85-92％，聚丙烯1.5-3.5％，色母0.2-0.4％，抗氧剂0.3-

0.9％，玻璃纤维6-10％。该产品即使在160℃的高温下，也能

保持原有形状，长期不老化，并且抗拉强度高，耐腐蚀，是一种公

路、铁路、机场、水利、建筑等土工建设工程的理想建材，有

助于保证土工建筑设施的工程质量，延长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN97108880.2

<名称>=阳离子/两性接枝型聚丙烯酰胺絮凝剂的制备方法

<申请（专利权）人>=广州市环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=蔡紫芸;严惠华;陶鹰翔

<申请日>=1997.04.11

<地址>=510620广东省广州市天河南一路24号

<摘要>=本发明公开了一种制备阳离子/两性接枝型聚丙

烯酸胺絮凝剂的方法,其特征是用淀粉或微晶纤维素为骨架,以

高锰酸钾为引发剂,与丙烯酰胺接枝共聚,制成淀粉或微晶纤维

素与丙烯酰胺的接枝共聚物,经水解反应及与烷基氨基甲醇反

应,并添加助剂,制成产品。具有原料易得、生产成本低、工艺

简单、反应条件温和的特点,其产品综合性能好,絮凝性能高，

使用范围广,是当前较理想的一种污泥脱水剂和污水处理剂。

<REC>

<申请号>=CN97109100.5

<名称>=弹性防水隔热堵漏剂

<申请（专利权）人>=罗瑞华

<发明（设计）人>=维力

<申请日>=1997.05.05

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区石牌岭洪山区民政局干休所4栋401室

<摘要>=本发明涉及一种适于建筑物屋面和地下建筑工

程中使用的弹性防水隔热堵漏剂,它以氯丁胶为基料,并包括有

聚丙烯酰胺、乙醇、水、灰钙粉、轻质碳酸钙、膨润土、氧化

锌、碱、丙烯酸乳液、紫外线吸收剂、丙酮及辛醇,在常温下混

制搅拌而成。本发明制作施工简便,所形成的涂膜层具有良好的

弹性、延伸性和不透水性,且粘附性强,抗裂抗老化性能好,本发

明还具有较好的隔热性能,并可用于汽车底盘和管道的防水、防

腐、防泥涂层。

<REC>

<申请号>=CN97108520.X

<名称>=抗旱防涝增效复合肥及其制备方法

<申请（专利权）人>=王福泉

<发明（设计）人>=王福泉

<申请日>=1997.07.10

<地址>=715200陕西省澄合矿务局行政处转

<摘要>=本发明涉及一种抗旱防涝增效复合肥及其制备

方法,该复合肥是由贮存及释放水性能的甲组分和具有农作物

所需长效微量元素的乙组分混合组成,其中甲组分是由聚丙烯

酸钠树脂与淀粉组成,乙组分是由含多种微量元素矿石粉与玻

璃粉熔化组成。该复合肥料除具有防涝抗旱作用外,还可促进农

作物的生长发育且不污染土地和水源、肥效持续时间长,其原料

易得丰富,配制简单易行,特别适宜于降水量少且分布不均匀而

灌溉条件较差的地区使用。

<REC>

<申请号>=CN97108165.4

<名称>=隔热防水塑钢涂料

<申请（专利权）人>=王钟贤

<发明（设计）人>=王钟贤

<申请日>=1997.07.22

<地址>=421513湖南省常宁市五建公司升阳化工建材厂

<摘要>=本发明涉及到一种建筑涂料,特别是一种屋面隔

热防水塑钢涂料,它由分别包装的A、B两组材料按5∶6—10

的比例混合并搅拌均匀而制成,A组材料为液体,B组材料为固

体粉末,A组材料由丙烯酸酯乳液、PVA(10%)水溶液和聚丙烯

酰胺(0.05—0.1%)水溶液组成,B组材料由氯化镁、白炭黑、瓷

土粉、硫酸钡、滑石粉和云母粉组成。本发明与现有技术相比,

具有成本低、防水性能佳、隔热效果好、施工简便、利于屋面

翻新,使用寿长等特点,还可以作高层建筑外墙高级乳胶漆的中

层涂料用。

<REC>

<申请号>=CN97109133.1

<名称>=全封闭轻质空心墙体砖及其制造方法

<申请（专利权）人>=鄢林新

<发明（设计）人>=鄢林新

<申请日>=1997.06.05

<地址>=334000江西省上饶市铁路电务段

<摘要>=本发明涉及建筑空心墙体砖，特别是一种全封闭

的轻质空心墙体砖及其制造方法，本发明所述的空心墙体砖选

用聚丙烯、氧化镁、氯化镁、硅酸钠、二氧化钛、氯化铵等化

工原料加水研磨，搅拌成均匀的糊状物，注入模具中成型，脱模

后形成侧面和底面为矩形，纵截面为凹字形的带空腔的胚体，将

两个胚体的空腔对接粘合压制成一个完整的全封闭轻质空心

墙体砖胚体，胚体经打磨、修整、浸泡、洗涤得到成品。本发

明所述的墙体空心砖具有重量轻，空心率高、隔热、隔音效果

好，机械强度好，施工方便，造价低的特点，而且制造工艺较简

单。

<REC>

<申请号>=CN97109050.5

<名称>=一种除谷氨酸发酵液中菌体的复合絮凝法

<申请（专利权）人>=武汉冶金科技大学

<发明（设计）人>=邓玉珍;卢寿慈;赵玲

<申请日>=1997.03.24

<地址>=430081湖北省武汉市青山区任家路

<摘要>=本发明属谷氨酸提纯方法,尤其涉及一种谷氨酸

发酵液中菌体的分离方法,本发明所采用的技术方案是在谷氨

酸发酵液中加入Al<SUB>2</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3</SUB>·18H<SUB>2</SUB>O和聚丙烯酰胺,其加入量分别为8.5～9.5g/l和5.2～5.7mg/l,在pH=8、常温条件下搅拌数分钟沉降1小时。除菌率达90%,回收率提高8.8%。

<REC>

<申请号>=CN97110253.8

<名称>=可金属化的聚丙烯无规共聚物组合物

<申请（专利权）人>=联合碳化化学品及塑料技术公司

<发明（设计）人>=A·M·查特吉

<申请日>=1997.03.03

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=聚丙烯无规共聚物和由该树脂生产的可金属化

的热合流延膜,该树脂包括(1)聚丙烯－α－烯烃无规共聚物例

如丙烯－丁烯－1或丙烯－乙烯无规共聚物和(2)添加剂包括合

成无定形二氧化硅,位阻酚抗氧剂,加工稳定剂和吸酸剂。本发

明的树脂组合物用于制备金属化的热合包装膜,该膜用于保护

货物,特别是需要长搁置寿命的货物例如食品或半导体产品。

<REC>

<申请号>=CN97109172.2

<名称>=内墙用高光型建筑胶粉组合物及其制法

<申请（专利权）人>=刘振庆

<发明（设计）人>=刘振庆

<申请日>=1997.07.15

<地址>=537600广西壮族自治区博白县城东门路071号

<摘要>=本发明涉及一种内墙用高光型建筑胶粉组合物

及制法,该组合物包含有胶桐粉、羧甲基纤维素、聚丙烯酸钠、

聚醋酸乙烯酯、羟乙基纤维素、苯甲酸钠、碳酸钠。具有粘结

强度高、耐酸碱、耐温、防火、防霉、不需加热,使用方便,成

本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN97109168.4

<名称>=可降解塑料植物复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=田长澄

<发明（设计）人>=田长澄

<申请日>=1997.07.17

<地址>=430060湖北省武汉市武昌区读书院77号四楼

<摘要>=本发明涉及一种适于制作一次性快餐盒和其它

包装盒的可降解塑料植物复合材料及其制备方法。该材料由植

物粉、硫酸钙、三聚氰胺树脂、羧甲基纤维素钠、硼砂、海藻

酸钠、硬脂酸钠、聚丙烯树脂、双氧水稀释溶剂、植物纤维按

配比经粉碎、混合、调湿后在一定温度下模压而成。本发明制

作简便、无生产污染、成本低,降解性能好,制成的盒制品外观

光洁美观,有良好的使用性能。

<REC>

<申请号>=CN97109671.6

<名称>=热塑性树脂组合物、由其成型的膜片和用它制成的膜片成型体

<申请（专利权）人>=东燃化学株式会社

<发明（设计）人>=山口耕;铃木利明

<申请日>=1997.03.06

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种由热塑性树脂和占热塑性树脂

总量的0.1-1.5wt％的烷基二烷醇酰胺系化合物构成的热塑

性树脂组合物和将其形成制成的膜片和用膜片制的包装容器

等的成型体。按本发明，热塑性树脂组合物具有，特别是，不损坏

聚丙烯的特性，在防止外渗过多的弊病的同时还具有优良的防

雾性，另外，通过并用烷基二烷醇酰胺系化合物和(a)特定的碱

金属化合物0.01-5wt％和(b)特定的环状有机磷酸酯碱性多

价金属盐0.01-5wt％，和(c)特定的锂铝复合氢氧化物盐化合

物0.02-0.1wt％，可以得到透明性，加工成型性显著改良的热

塑性树脂组合物膜片和用膜片制的包装容器。

<REC>

<申请号>=CN97112271.7

<名称>=一种用于给塑料编织袋或纸袋表面涂膜的覆膜料

<申请（专利权）人>=孙文明;史全海

<发明（设计）人>=孙文明

<申请日>=1997.07.17

<地址>=101300北京市顺义县南法信乡北京天宗商贸公司

<摘要>=一种用于给塑料编织袋和纸袋表面涂膜的覆膜

料,该覆膜料包括:废聚丙稀100重量份,乙烯－乙酸乙烯共聚物

5～15重量份,降温母粒18～18.5重量份,101抗氧剂0.5～1.5

重量份,乙烯蜡8～12重量份,碳酸酰胺0.5～1.5重量份。本发

明的覆膜料能够很好地满足塑料编织袋和纸袋的涂膜要求,从

而给废弃聚丙烯袋的处理应用开辟了一条道路。

<REC>

<申请号>=CN97111916.3

<名称>=一组高韧性聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李蕴能;章其忠;王德禧

<申请日>=1997.07.03

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉转

<摘要>=本发明为一组聚烯烃热塑性弹性体(POE)增韧的

聚丙烯组合物。选用具有一定流动性、冲击韧性的共聚丙烯为

基础树脂,加入10—25%(重量百分数)POE组份的情况下,可以

获得一系列超高韧性聚丙烯组合物,在汽车、家电及其他民用生

活领域有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN97113462.6

<名称>=以共接枝聚烯烃混合物为主要组分的共挤出粘合剂

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=P·罗伯特;L·布雷西

<申请日>=1997.04.19

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一种作为共挤出粘合剂使用的混合

物，该混合物含有：-至少(A)一种聚乙烯或乙烯共聚物，-至少

(B)选自于(B1)聚丙烯或丙烯共聚物，(B2)聚(1-丁烯)均聚物或

共聚物，和(B3)聚苯乙烯均聚物或共聚物，(A)和(B)的混合物是

用一种官能单体接枝的，这种已接枝的混合物本身或许稀释在

至少一种聚烯烃(C)中，或稀释在至少一种具有弹性体特性的

聚合物(D)中或稀释在(C)和(D)混合物中。这种官能单体优选

是马来酸酐。本发明还涉及聚烯烃/粘合剂/聚酰胺，EVOH，聚酯

或金属的结构。本发明用于生产包装品。

<REC>

<申请号>=CN97113717.X

<名称>=合成树脂组合物和其制品

<申请（专利权）人>=韩和综合化学株式会社

<发明（设计）人>=吴先镐;朴赞东

<申请日>=1997.05.31

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一种合成树脂组合物和其制品,该组合物含有

100份重量合成树脂,诸如聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯

腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS),紫外(UV)光固化树脂,和1—

10份重量的具有交联的或不交联结构的由苯乙烯单体采用悬

浮聚合法聚合而成珠粒型苯乙烯树脂。

<REC>

<申请号>=CN97113198.8

<名称>=石材切割冷却润滑剂

<申请（专利权）人>=南宁钟氏实业发展公司

<发明（设计）人>=钟伟明;熊宝康;曾若峰

<申请日>=1997.06.06

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市望州路北二里21号

<摘要>=本发明是一种用于石材切割冷却润滑剂,其主要

成分由碳酸盐、硫酸盐、氯化盐、丙烯酸钠、聚丙烯酰胺及表

面活性剂组成,这种冷却润滑剂能显著改善石材切割的条件,提

高切割效率,而且用量少,成本低,使用范围广。

<REC>

<申请号>=CN97115212.8

<名称>=聚酯型淀粉塑胶

<申请（专利权）人>=王振宏

<发明（设计）人>=王振宏

<申请日>=1997.08.18

<地址>=100075北京市丰台区大红门西后街75号

<摘要>=本发明是一种聚酯型淀粉塑胶,其特点在于组合

物包括淀粉、丙三醇、1,2－丙二醇、脂肪酸、山梨醇、碱性物质、

明胶水、白炭黑,通过双螺杆挤出机挤压即可得到所需的塑胶。塑

胶制品可降解,无毒,废弃物回收粉碎后直接作动物饲料或与其它

饲料混合使用,还可与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯塑料以及天然橡

胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶等掺混制成可降解的薄膜、

片材、发泡制品。

<REC>

<申请号>=CN97116663.3

<名称>=有机聚合保护板

<申请（专利权）人>=赵文忠

<发明（设计）人>=张国印

<申请日>=1997.08.07

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋路花园小区1－7栋2单元4楼1号

<摘要>=本发明是一种有机聚合保护板,其原料组分为高

压聚乙烯占30—40%,103骨粉25—30%,聚丙烯5—10%,高密度

聚乙烯15—20%。尼龙4—12%,本发明抗打、砸,防射穿,耐温

差变化,耐酸碱侵蚀,绝缘性好,比重轻,可焊接加工,是制作各种

安全帽,电气设备壳体、舰船壳体、及皮鞋膛底等的极好原料,

而且价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN97116468.1

<名称>=一种电池用粘合剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=唐晓辉;王玲治;李永军;方世壁;吴锋;钟发平

<申请日>=1997.09.19

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉转

<摘要>=本发明一种电池用粘合剂,包括聚四氟乙烯乳液

或聚丙烯酸酯乳液和增稠剂,其中增稠剂中含有丙烯酸或α－

甲基丙烯酸80%～85%、丙烯酸酯(或α－甲基丙烯酸酯(5%～

10%、异丙基丙烯酰胺1%～5%、自交联单体2～5%。使用本

发明正极材料制成的电池(1)提高了电极片的耐碱性或耐溶剂

性;(2)提高了二次电池的充放电循环性。

<REC>

<申请号>=CN97118277.9

<名称>=用于铜电解提纯和铜电解冶金的聚丙烯酸添加剂

<申请（专利权）人>=恩索恩OMI公司;阿沙科有限公司

<发明（设计）人>=S·马尔丁;N·内贝克尔

<申请日>=1997.09.09

<地址>=美国密执安州

<摘要>=聚丙烯酸作为添加剂用于电解冶金浴和电解提

纯浴中,以细化晶粒、减少树枝状晶体和减少电镀中的杂质。

<REC>

<申请号>=CN97119980.9

<名称>=一种制备高极性改性聚丙烯材料的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=谢续明;陈年欢;张增民

<申请日>=1997.10.31

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种制备高极性改性聚丙烯材料的

方法,该制备方法以聚丙烯为母体原料,加入一定比例的极性单

性、共接枝极性单体和引发剂,在170℃—220℃下反应1—3分

钟,用造粒机造粒,即为改性聚丙烯材料。本发明制备的高极性

聚丙烯材料,可以提高制品的极性,改善制品的表面涂饰性,保持

聚丙烯原的优良力学性能,对生产设备要求低,效率高。

<REC>

<申请号>=CN97121698.3

<名称>=聚丙烯压敏胶粘带及加工方法

<申请（专利权）人>=王建国

<发明（设计）人>=王建国

<申请日>=1997.11.27

<地址>=200431上海市长江西路泗塘二村143号405室

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯压敏胶粘带,包括双向拉

伸聚丙烯薄膜,聚烯烃树脂,ABA型嵌段共聚体热塑弹性体压敏

胶粘剂,其特征在于双向拉伸聚丙烯薄膜基材和ABA型嵌段共

聚体热塑弹性体压敏胶粘层之间有一中间层,中间层由聚烯烃

树脂和添加剂构成。其加工方法由中间层的聚烯烃树脂与热塑

弹性体压敏胶粘剂经塑料挤出机共挤出,并与作为基材的双向

拉伸聚丙烯薄膜经挤出复合而构成三层复合结构的包装用聚

丙烯压敏胶粘带。该胶粘带抗撕裂、不易脱胶、生产过程无三

废、效率高。

<REC>

<申请号>=CN97122059.X

<名称>=多用途浓缩型洗洁粉

<申请（专利权）人>=巫松虎

<发明（设计）人>=巫松虎

<申请日>=1997.12.19

<地址>=台湾省台北市大同区103民权西路195－1号

<摘要>=本发明涉及一种多用途浓缩型洗洁粉,主要由月

桂醇硫酸钠,脂肪酸甲脂磺酸盐,聚丙烯酸钠,柠檬酸,柠檬酸钠,

水,硅酸钠,碳酸钠,过碳酸钠,芒硝及羧甲基纤维等成分组合而

成,本发明的洗洁粉不使用烷苯磺酸盐作表面活性剂,能分解农

药有机磷毒性,缓解重金属中毒,无氮磷洗洁粉,故无毒性,安全

性高,可以用于洗碗,洗涤蔬菜水果等物,又可以洗涤衣物,为安

全而无公害的多用途环保多用途浓缩型洗洁粉。

<REC>

<申请号>=CN97123344.6

<名称>=一种两性聚丙烯酰胺絮凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=沈家瑞;彭晓宏

<申请日>=1997.12.10

<地址>=510641广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是一种两性聚丙烯酰胺絮凝剂及其制备

方法,该絮凝剂是由(见附图)相互链接构成的三元共聚物。在制

备絮凝剂的过程中增添氨羧螯合剂和水溶性偶氮类引发剂,在

简化操作的同时,使制备的絮凝剂具有较大的絮凝体直径和较

低的滤饼含水率,应用广泛,有利于保护生态环境。

<REC>

<申请号>=CN97125339.0

<名称>=一种粘合剂及其应用

<申请（专利权）人>=宋华祥

<发明（设计）人>=宋华祥

<申请日>=1997.12.25

<地址>=117000辽宁省本溪市平山区东明路4号

<摘要>=本发明公开了一种内墙墙面所用大白粉的粘合

剂,它是由聚乙烯醇和甲醛发生缩合反应,再加入尿素和NaOH

溶液,滴加氯化铵溶液至反应物呈粘稠状,再加入由水、钛白

粉、聚丙烯酰胺、增白剂混合后制成的粘稠状物制成乳白色粘

稠状的粘合剂。它与大白粉混匀后,刮涂在内墙墙面形成墙面面

层。它与大白粉的混合使用,可提高墙面面层的防水抗湿性、防

老化性能、附着力及白度和光泽度,提高了大白粉做为内墙墙面

建筑材料的使用效果和使用价值。

<REC>

<申请号>=CN97180182.7

<名称>=丙烯酸酯涂布方法

<申请（专利权）人>=德尔塔V技术公司

<发明（设计）人>=D·G·邵;D·S·克林;E·P·道桑;M·兰格罗斯

<申请日>=1997.10.31

<地址>=美国亚利桑那

<摘要>=通过闪蒸器(43、47、49)蒸发多官能丙烯酸酯单

体和使丙烯酸酯以单体膜形式冷凝或在真空室(36)中用轴

(37、41)使丙烯酸酯单体辊涂在塑料片材(38)上制备有高度不

透氧阻隔性的材料如聚丙烯、聚酯或尼龙。通过紫外线或电子

束辐射(44、48、51、53)使丙烯酸酯聚合。在所述第一层交联

的丙烯酸酯上蒸气沉积(46)一层金属或氧化物不透氧阻隔材

料。在所述金属层上施涂一层丙烯酸酯层。通过在紧邻沉积之

前反应性等离子处理(52)表面增强丙烯酸酯层在塑料膜上的

粘合力，等离子处理和涂布均在真空中进行，二者之间的时间

少于三秒。使丙烯酸酯在其上冷凝的基材表面冷却至低于0℃

的温度增强冷凝效率。垫鼓(39、40)和/或辊(42)可冷却至低于

－15℃。

<REC>

<申请号>=CN97181099.0

<名称>=具有平衡密封性能和改进的模量的聚烯烃组合物和其制备方法

<申请（专利权）人>=陶氏化学公司

<发明（设计）人>=L·伯斯尔斯;J·A·德路特;L·T·卡勒;P-W·S·楚;S·A·得昆德;J·J·范邓;T·T·奥斯瓦德

<申请日>=1997.11.13

<地址>=美国密执安州

<摘要>=本发明涉及包括至少两种乙烯聚合物组分材料

的密封薄膜组合物。本发明一方面涉及具有平衡密封性能并包

括密封层和聚丙烯层的多层结构,其中密封层包括并由具有特

定分子量特征的聚合物和第二种乙烯聚合物的聚合物组合物

制备。本发明的一个优选实施方案涉及具有极好的低密封起始

温度和改进的薄膜模量的平衡特性的中密度聚烯烃薄膜和组

合物。该薄膜和组合物由至少一种低密度均相支化乙烯聚合物

和至少一种较高密度的非均匀相或均相支化乙烯聚合物组成

和制备。本发明特别适用于其中要求密封时间快和良好包装尺

寸稳定性的那些应用,如蒸煮包装、热填充包装、可流动物质包

装盒、压缩填充包装、收缩薄膜包装和阻挡收缩薄膜包装,以及

双轴取向聚丙烯(BOPP)薄膜结构。

<REC>

<申请号>=CN97181237.3

<名称>=用硅酸钠和一种或多种弱酸或矾稳定的碳酸钙组合物

<申请（专利权）人>=英格瓷国际有限公司

<发明（设计）人>=J·M·罗德里圭兹;K·斯诺夫登;吴冠霆

<申请日>=1997.10.24

<地址>=美国乔治亚州

<摘要>=提供耐酸性的改进型碳酸钙,以便能使其作为填

料用在中性到弱酸性纸的制造中,还提供生产这种耐酸性碳酸

钙的方法。这种耐酸碳酸钙组合物含有碳酸钙和以碳酸钙干重

为基至少约0.1%－约25%的硅酸钠,连同以碳酸钙干重为基至

少0.1%—约25%的弱酸,如磷酸、甲酸、氟硼酸、聚丙烯酸或

矾、或弱酸混合物,如磷酸和聚丙烯酸。

<REC>

<申请号>=CN97181138.5

<名称>=涂覆的滑爽性弹性易弯曲制品及其制备方法

<申请（专利权）人>=伊西康公司

<发明（设计）人>=W·J·维克尔;J·W·布洛克

<申请日>=1997.12.23

<地址>=美国新泽西州萨默梅尔

<摘要>=本发明提供了一种无需使用粉状润滑剂对湿或

干哺乳动物组织呈现滑爽性的易弯曲制品。该制品由具有弹性

材料的基材层,交联聚合物涂层,和任选的涂覆于所述涂层第四

表面上的赋予湿滑爽性量的润滑剂组合物组成。所述基材层有

第一表面和第二表面,所述涂层有第三和第四表面,其中涂层的

第三表面与基材层的第二表面共价结合。涂层无粘性,即使在高

拉伸下也对基材层呈现出优异粘附性,并对如外科用手套穿戴

者具有优异的干滑爽性。涂层由含苯乙烯的聚丙烯树脂的涂料

组合物制备。润滑剂组合物使手套对于外科用手套穿戴时具有

优异的潮/湿滑爽性。润滑剂组合物选自第一组合物和第二组合

物。第一组合物包括炔二醇,和选自有机改性硅氧烷和氨基改性

硅氧烷及阳离子表面活性剂中的至少一种物质。第二组合物包

括阳离子表面活性剂,和从有机改性硅氧烷、氨基改性硅氧烷和

炔二醇中选出的至少一种物质。弹性体是天然或合成弹性体,

优选天然橡胶、嵌段共聚物、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段

共聚物和其组合。阳离子表面活性剂优选氯化－十六烷基吡啶

鎓一水合物。

<REC>

<申请号>=CN97180692.6

<名称>=热塑性烯烃组合物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=L·G·考夫曼;N·R·德哈马拉杰;C·科茨威斯;M·D·伊路尔

<申请日>=1997.12.16

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明涉及新型热塑性烯烃组合物,该组合物包

括聚丙烯、乙烯－α烯烃弹性体和包括丙烯含量超过80%重量

的乙烯－丙烯共聚物的相容剂。该乙烯－丙烯共聚物相容剂赋

予聚丙烯和弹性体相之间很大的相容性,使物理性能得到提

高。

<REC>

<申请号>=CN97180618.7

<名称>=具有在其上接枝了5%以上甲基丙烯酸2－羟乙酯的聚烯烃

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·H·王;D·M·舍尔茨

<申请日>=1997.09.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种聚烯烃诸如聚乙烯或聚丙烯通过在其骨架

上接枝5%(重量)到约30%(重量)的甲基丙烯酸2－羟乙酯而被

改性。适合于接枝的聚乙烯组合物包括超高分子量聚乙烯、高

密度聚乙烯、超低密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线性低密度聚

乙烯和聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN97180582.2

<名称>=干磨煅烧高岭土用的干助磨剂和方法

<申请（专利权）人>=ECC国际有限公司

<发明（设计）人>=W·H·保普;R·B·迈克尼利

<申请日>=1997.11.07

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=一种干磨煅烧高岭土的改进方法包括使用有效

量的聚丙烯酸铵干助磨剂,所述助磨剂在干磨前被加入到煅烧

高岭土产品中。通过研磨改善了产品的流动性,提高了研磨效率,

因此,提高了磨机的产率。最终产品的赫尔克里斯高剪切粘度提

高,因此,提高了固含量极高的含水浆料,尤其是涂覆纸和纸板产

品的含水浆料流变性。

<REC>

<申请号>=CN97190896.6

<名称>=多层涂料层体系、制备方法及适用于它的非水面漆

<申请（专利权）人>=巴斯福涂料股份公司

<发明（设计）人>=U·罗克拉斯;H·巴姆加特

<申请日>=1997.05.26

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及一种生产多层涂料层体系的方法,其

中(1)将任选着色的底涂层涂布到底材表面上,(2)使在步骤(1)中

涂布的底涂层形成聚合物膜,(3)将任选一层或多层其他涂层涂

布在上面,(4)然后将含以下组分的非水面漆涂布在上面A)带羟

基官能度的聚丙烯酸酯树脂,B)作为交联剂的三(烷氧基羰基氨

基)三嗪,C)任选的其他交联剂如封端的异氰酸酯,它们与三(烷

氧基羰基氨基)三嗪不同,和/或氨基树脂,(5)将各涂层膜一起烘

烤,其中聚丙烯酸酯树脂含有仲式羟基。

<REC>

<申请号>=CN97181969.6

<名称>=具有软质聚烯烃的取向聚合物微孔薄膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=K·G·赫茨勒;R·L·雅各布斯

<申请日>=1997.12.18

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及包括软质聚烯烃,更具体而言带有无

规聚丙烯单元的丙烯基聚合物的微孔薄膜。本发明还涉及制造

这种微孔薄膜的方法。

<REC>

<申请号>=CN97181985.8

<名称>=温敏聚合物和含有该聚合物的水分散性产品

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=P·S·穆米克;Y·H·常;J·H·X·王

<申请日>=1997.12.12

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及一种基于聚(丙烯酸)和N－异丙胺的

反应,制备N－异丙基丙烯酸胺(NiPAm)聚合物的新型方法。本

发明所公开的方法使用聚丙烯酸作为原料合成NiPAm聚合

物。在一个实施方案中,本发明公开了中间体盐与丙烯酸和/或

丙烯酸烷基酯在熔化状态下形成N－异丙基丙烯酸胺(NiPAm)

的均聚物、共聚物和三元共聚物的缩合反应,其适合于连续反应

挤出方法。也公开了含有NiPAm聚合物的粘合剂组合物、水

分散性产品和可热成型制品。

<REC>

<申请号>=CN97190032.9

<名称>=非腐蚀性的含低挥发分的压敏粘合剂

<申请（专利权）人>=粘合剂研究股份有限公司

<发明（设计）人>=迈克尔·扎永奇科夫斯基

<申请日>=1997.01.17

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=提供一种由相分离(phase－separated)的接枝共聚

物组成的新的高效压敏粘合剂组合物,所述接枝共聚物由具有

与其接枝的聚合物侧基部分如聚苯乙烯或聚(－甲基苯乙烯的

聚丙烯酸酯或聚(甲基)丙烯酸酯主链组成。主链的酯部分中的

平均碳原子数范围在2.5—3.5之间。组合物是非腐蚀性的且挥

发分低。

<REC>

<申请号>=CN97191870.8

<名称>=制备含水粘合剂体系的多孔成型件

<申请（专利权）人>=汉克尔股份两合公司

<发明（设计）人>=桑德拉·威特;沃纳·哈勒;伯恩哈德·肖特默

<申请日>=1997.01.23

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=本发明涉及多孔成型件,它们含有至少一种下列

水溶性或水分散性物质作为粘合剂:羧基化和/或烷氧基化淀

粉、纤维素醚和完全合成的乙烯聚合物和/或聚丙烯酸酯。成型

件的特征在于其周边也是多孔的。优选地,其多孔性与内部一

样。成型件具有几何形状,优选地是圆柱状。其重量为0.5—

500g。它们通过小心地固化其起始物质的粉末混合物而获得,

所述混合物含有5—40%(重量)的水。成型件特别用于制备无块

状浆料。

<REC>

<申请号>=CN97192078.8

<名称>=流化剂

<申请（专利权）人>=MBT控股公司

<发明（设计）人>=松尾茂美;永峰秀则;太田晃

<申请日>=1997.11.28

<地址>=瑞士苏黎世

<摘要>=一种赋予水泥组合物诸如混凝土以良好的泵送

性的提高水泥泵送性的外加剂,它主要由下列成分组成:(a)聚乙

二醇;(b)二甘醇单丁醚和/或其衍生物;(c)多糖;和(d)增稠聚合物,

它选自于聚丙烯酸衍生物、聚丙烯酰胺衍生物、纤维素醚、聚

苯醚和聚亚烷基二醇脂肪酸酯;在该外加剂中(a)、(b)、(c)和(d)

的固体重量比例分别为5～55%、10～80%、1～20%、1～20%。

该外加剂优选与水泥分散剂一起使用。

<REC>

<申请号>=CN97192488.0

<名称>=改进的无纺织物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=G·C·里彻森;G·A·斯塔尔;J·J·迈克阿尔宾;A·N·斯派卡

<申请日>=1997.02.24

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明涉及改进的聚丙烯无纺织物,这样的织物

是由全同立构的聚丙烯生产的,它是用由至少两种金属茂组成

的催化剂体系生产的。特别是用纺粘方法时,无纺织物可表现出

显著改进的强度,而并不对其它有益的性质产生大的不利影

响。

<REC>

<申请号>=CN97192937.8

<名称>=催化剂体系及其组分

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=G·F·利卡迪;L·C·德博特;D·J·克劳瑟

<申请日>=1997.02.13

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=提供了结构式(Ⅰ)的有机硅烷化合物,其中R<SUB>1</SUB>或R<SUB>2</SUB>为相同的或不同的,选自烷基、环烷基和多环基团,所述的多环基团有9个或9个以上碳原子,其中R<SUB>1</SUB>或R<SUB>2</SUB>中至少一个为有9个或9个以上碳原子的多环基团,条件是在R<SUB>1</SUB>或R<SUB>2</SUB>为茚基或芴基的场合下,R<SUB>1</SUB>或R<SUB>2</SUB>中另一个为取代的或未取代的桥联环状脂族基团,或为有10个或10个以上碳原子的多环芳族基团,以及其中R<SUB>Y</SUB>和R<SUB>Z</SUB>为相同的或不同的,每一R<SUB>y</SUB>和R<SUB>z</SUB>选自有1个或2个碳原子的烷基。在一优选的变通方案中,R<SUB>1</SUB>为有10个或10个以上碳原子的多环芳族基团,R<SUB>2</SUB>、R<SUB>Y</SUB>和R<SUB>Z</SUB>为相同的或不同的,每一R<SUB>2</SUB>、R<SUB>Y</SUB>和R<SUB>Z</SUB>选自有1个或2个碳原子的烷基。还提供了有结构式(Ⅱ)的有机硅烷,其中R<SUB>1</SUB>为有10个或10个以上碳原子的多环芳族基团,R<SUB>X</SUB>、R<SUB>Y</SUB>和R<SUB>Z</SUB>为相同的或不同的,每一R<SUB>X</SUB>、R<SUB>Y</SUB>和R<SUB>Z</SUB>选自有1个或2个碳原子的烷基。这样的有机硅烷用作烯烃聚合催化剂体系的改性剂。提供了这样的丙烯聚合物,其结晶度熔点超过164℃,百分结晶度超过55%(用DSC法测量的(△Hf≈212J/g,100%结晶全同立构聚丙烯)和分子量分布为5—10。

<REC>

<申请号>=CN97192953.X

<名称>=作为次氯酸盐漂白增强剂的螯合剂

<申请（专利权）人>=克劳罗克斯公司

<发明（设计）人>=T·W·卡里特;W·L·史密斯

<申请日>=1997.05.01

<地址>=美国加州

<摘要>=提供了用作水性次氯酸盐漂白组合物的增白和

织物增强剂的螯合剂。已经发现,当在可溶性重金属离子(尤其

铁和锰离子)存在下与次氯酸盐一起使用时,螯合剂提供显著的

改进增白和织物保护作用。最优选地,螯合剂是从聚丙烯酸,聚

丙烯酸衍生物,丙烯酸或甲基丙烯酸与马来酸或马来酸酐共聚

单体的共聚物及其混合物中选择的聚合物。一方面,螯合剂用于

洗涤织物的方法中,该方法包括:a)在含有(i)至少约40ppb的铁

阳离子或(ii)至少约10ppb锰阳离子,或(iii)(i)与(ii)两者的阳离

子的洗涤液中提供织物片;和b)在向洗涤液中提供所述织物片

的步骤之前、同时或之后,添加包括一种或多种所述螯合剂的上

述次氯酸盐组合物。优选地,螯合剂占洗涤液的至少0.1ppm重

量和次氯酸盐组合物是碱金属次氯酸盐和该螯合剂具有约500

—500,000道尔顿的分子量。

<REC>

<申请号>=CN97194481.4

<名称>=压密/涂覆法制备改进溶解度的仲烷基硫酸盐颗粒

<申请（专利权）人>=普罗格特－甘布尔公司

<发明（设计）人>=T·卡诸塔;K·艾比哈拉

<申请日>=1997.02.26

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=仲(2,3)烷基硫酸盐表面活性剂与一种有机物质

例如聚丙烯酸盐混合,和得到的混合物压密成小片。细碎小片从

而提供颗粒,和用自由流动性助剂涂覆颗粒。得到的SAS颗粒

显示出改进的溶解度并尤其适用于洗衣洗涤剂。

<REC>

<申请号>=CN97194575.6

<名称>=具有软磨料的稳定的含漂白剂的清洗组合物

<申请（专利权）人>=雷克特和科尔曼公司

<发明（设计）人>=A·托马斯·怀贝尔

<申请日>=1997.03.10

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种硬表面擦洗清洗剂组合物,按重量计,其含

有:(a)0.5—10%的软磨料颗粒,(b)0.5—2.5%的含氯漂白

剂,(c)0.2—3.0%的增稠体系,按组合物重量计,其含有0.2—3.0%

的交联的分子量在1000000－10000000的聚丙烯酸酯树脂和0

－2.5%的合成绿土粘土,(d)0.25－3.0%的耐漂白的表面活性剂

体系,其主要包括阴离子表面活性剂,(e)0－3.0%的选自碳酸钠

或钾或者硅酸钠或钾的电解质以及(f)可以使pH值在11.5－

13.5范围内的足量的氢氧化钠或钾。这些组合物用6号锭子在

50rpm和1rpm下在Brookfield RVTDVⅡ上测定的表观粘度分

别为0.5－7kcps和10－150kcps。

<REC>

<申请号>=CN97195829.7

<名称>=从水和大海中吸收油和有机溶剂的方法和产品

<申请（专利权）人>=英诺瓦尔管理有限公司

<发明（设计）人>=G·N·瓦尔卡纳斯;I·康斯坦塔科波洛斯

<申请日>=1996.06.05

<地址>=荷属安的列斯群岛库拉索岛

<摘要>=描述了一种生产聚合物产品的新方法,聚合物产

品是在特殊交联后变成宏粘性并获得吸收有机溶剂,汽油和石

油的能力以及可以撒在水域或海上的产品,产品的吸收能力为

40～80g油状物质/g聚合物。加工的聚合物是聚苯乙烯,苯乙烯,

乙烯和丁二烯的三元共聚物SEBS和苯乙烯含量10%,20%,40%

的氢化成饱和的弹性体SBR,它们在氯化溶剂中用交联剂1,4－

二氯甲基－2,5－二氯苯(DCDMDB)和催化剂四氯化钛(TiCl<SUB>4</SUB>)进行特殊的交联,在60℃形成稠状交联物质,用切碎机切碎并在真空搅拌下加热170℃除去溶剂和除臭。这些产品装入网(聚丙烯网)中,在港口表面和海面上扫过,通过分子内吸收和外部的吸附收集油状物和石油,然后用石油冲洗网得到所有吸收的油状物质,作为有用燃料,装有吸收聚合物的网用于清除循环用水和海域污染、建立生命的生态和美观环境的新吸收操作。

<REC>

<申请号>=CN97196649.4

<名称>=基于支化的含羟基的聚酯改性聚丙烯酸酯树脂的涂料组合物和其在生产多层涂层体系的方法中的用途

<申请（专利权）人>=巴斯福涂料股份公司

<发明（设计）人>=H·博尔霍特;H－P·林克;W－A·琼格;M·布鲁尼曼

<申请日>=1997.07.10

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及一种涂料组合物,它包括:A至少一种

含羟基的组分,该组分由如下(A1)和(A2)组成:(Al)5至60 Wt%

的至少一种聚酯,和(A2)40至95Wt%的至少一种聚丙烯酸酯树

脂,该树脂至少部分在组分(A1)存在下制备,和包括(B)至少一种

交联剂,其特征在于,组分(A2)由如下单体单元获得:(a)(甲基)丙

烯酸的环脂族酯,(b)(甲基)丙烯酸的含羟基烷基酯,(c)不同于(a)

和(b)并具有至少两个可聚合烯属不饱和双键的单体,(d)非必要

的不同于(a)、(b)和(c)的含羟基的烯属不饱和单体,(e)不同于

(a)、(b)、(c)和(d)的(甲基)丙烯酸脂族酯,(f)不同于(a)、(b)、(c)、

(d)和(e)的乙烯基芳烃,和(g)另一种不同于(a)、(b)、(c)、(c)、(d)、

(e)和(f)的烯属不饱和单体。

<REC>

<申请号>=CN97196650.8

<名称>=基于含环脂族单体单元的支化的含羟基的聚丙烯酸酯树脂的涂料组合物和其在生产多层涂层体系的方法中的用途

<申请（专利权）人>=巴斯福涂料股份公司

<发明（设计）人>=H·博尔霍特;H－P·林克;W－A·琼格;M·布鲁尼曼

<申请日>=1997.07.03

<地址>=联邦德国明斯特

<摘要>=本发明涉及一种涂料组合物,包括至少一种含羟

基的聚丙烯酸树脂作为粘合剂组分(A)和至少一种交联剂(B),

组分(A)为通过游离基聚合如下单体获得:(a) 5至80wt%的至少

一种(甲基)丙烯酸的环脂族酯,(b)10至50wt%的至少一种(甲基)

丙烯酸的含羟基的烷基酯,(c)1至25wt%的至少一种具有至少

两个可聚合的烯属不饱和双键的单体,(d)0至25wt%的至少另

一种含羟基的单体,(e)5至 80wt%的至少一种(甲基)丙烯酸脂

族酯,(f) 0至40wt%的至少一种乙烯基芳族化合物,和(g)0至40

wt%的至少另一种单体,所有单体(a)至(g)的重量百分比之和总

为 100wt%。本发明还包括用这些涂料组合物在基材表面上生

产多层涂层的方法,和这些涂料组合物作为面漆,特别在汽车修

理中的用途。

<REC>

<申请号>=CN97196267.7

<名称>=聚丙烯的聚醚胺改性

<申请（专利权）人>=胡茨曼石油化学公司

<发明（设计）人>=R·K·伊万斯;R·J·G·多明古伊茨;R·J·克拉克

<申请日>=1997.07.11

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明公开了一种包含一种聚丙烯和官能化聚

丙烯与聚醚胺的反应产物的共混物的配混料，其中聚醚胺在一

常规混合设备中被接枝到这种官能化的聚丙烯中。该共混物可

以含有一种热塑性的硫化橡胶(“TPV”)。本发明也公开了一

种通过在一常规混合设备中与聚丙烯进行熔融来制备这种官

能化聚丙烯和聚醚胺的反应产物的方法。本发明的共混物可用

来制造可喷涂的车身部件。

<REC>

<申请号>=CN97198146.9

<名称>=双轴取向聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=智索股份有限公司

<发明（设计）人>=白石安弘;安藤勇二;齐藤则昭

<申请日>=1997.07.22

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种双轴取向聚丙烯膜,其熔体流动速率为1—12g/10

分钟,用旋转型流变仪在剪切速率为0拉德/秒时测得的熔体粘度(η<SUB>0</SUB>)、剪切速率为10拉德/秒时的熔体粘度(η<SUB>10</SUB>)与MFR的关系满足下面式①,该膜热封部位的热封强度高、热封强度的波动性小,同时还具有适于制袋操作和内容物填充操作的优异刚性,而且具有优异的透明性和光泽度。 log[(η<SUB>0</SUB>-η<SUB>10</SUB>)/η<SUB>10</SUB>]+0.7logMFR≤0.7式①

<REC>

<申请号>=CN97198755.6

<名称>=抗真菌蛋白及其编码DNA和掺入此DNA的宿主

<申请（专利权）人>=莫根国际股份有限公司

<发明（设计）人>=M·H·斯图威;J·H·H·V·库斯特斯;M·B·斯拉-布拉格;L·S·美彻斯;J·P·E·范德威特－特路斯特;W·拉格威格;A·S·普斯坦

<申请日>=1997.09.04

<地址>=荷兰莱顿

<摘要>=本发明提供可从植物来源获得的具有抗真菌活

性,特别是抗疫霉和/或抗腐霉活性并且通过SDS聚丙烯酰胺凝

胶电泳测定分子量为约55—65千道尔顿的分离的蛋白;以及包

含能编码根据本发明所述的蛋白的开放阅读框架的分离DNA

序列,优选地特征在于所含的开放阅读框架能编码在SEQ ID

NO:16,SEQ ID NO:57,SEQ ID NO:70,SEQ ID NO:72或SEQ ID

NO:74中所示的蛋白或其突变蛋白。本发明进一步包括掺入了

能编码根据本发明所述的蛋白的嵌合DNA并且蛋白在其中表

达的植物。本发明也证明了所述蛋白的碳水化合物氧化酶和优

选地己糖氧化酶活性。本发明也提供使用该蛋白或能合成该蛋

白的宿主细胞来抵抗真菌,尤其是疫霉和腐霉属种类的方法。

<REC>

<申请号>=CN97199403.X

<名称>=聚丙烯酰胺聚合

<申请（专利权）人>=帝国化学工业公司

<发明（设计）人>=S·I·J·雷克曼斯;P·科尔内特

<申请日>=1997.08.22

<地址>=英国英格兰伦敦

<摘要>=聚丙烯酸胺,通过逆转乳液聚合来制备,该方法使

用的油相包括至少一种酯基油,尤其是植物油,使用的主要乳化体

系包括聚合羧酸表面活性剂、低HLB乳化剂和油相结构剂,尤其是

酯蜡如蜂蜡。在聚合步骤中,组合乳化剂的使用使得以植物油,尤其

是菜籽(包括canola)油作为连续相的使用成为可能。

<REC>

<申请号>=CN97199499.4

<名称>=适用于易腐食品的改良环境包装的膜

<申请（专利权）人>=陶氏化学公司

<发明（设计）人>=N·F·怀特曼;G·L·扬;J·J·沃斯特

<申请日>=1997.11.03

<地址>=美国密执安州

<摘要>=本发明涉及一种适合包装易腐食品的膜结构,包

含至少一层膜层,所述的膜层包含至少一种均相线型或基本上

线型乙烯聚合物和至少一种聚丙烯聚合物的共混物,其中膜结

构的特征在于具有比不含聚丙烯聚合物制备的对比膜结构大

至少8%的2%正割模量,以及25℃下至少700cc(STP下)－密耳/100英寸<SUP>2</SUP>－天－atm(0.027cc(STP下)－cm/cm<SUP>2</SUP>－天－MPa)的透氧率。本发明的膜结构表现出最佳的特征平衡,从而特别适合用于易腐食物的改良环境包装。本发明的膜特别适合包装新鲜水果、蔬菜和其它易腐物品,这些物品将因受控进入环境氧中得到益处。

<REC>

<申请号>=CN98101590.5

<名称>=塑料凹印防伪油墨及其制造方法

<申请（专利权）人>=杨江

<发明（设计）人>=杨江

<申请日>=1998.04.27

<地址>=515638广东省潮安县庵埠亨利北路工贸大厦107号

<摘要>=本发明提供一种印刷用的塑料凹印防伪油墨,它

是以聚酰胺树脂、硝化棉、紫外荧光染料或荧光增白剂、紫外

线吸收剂等原料制成。它可用在以聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚酯

膜、玻璃纸、聚氯乙烯膜、镀铝膜、珠光膜等基膜上进行印刷。

本塑料凹印防伪油墨有红、黄、蓝等颜色,所印的标志图案在常

光下隐形,但在紫外线灯照射下呈现闪光图案;其附着力强、快

干、质量稳定,一次性印刷完成,印刷后成品无脱墨现象。

<REC>

<申请号>=CN98101321.X

<名称>=新型包装缓冲材料的制备方法

<申请（专利权）人>=曹永恒

<发明（设计）人>=曹永恒

<申请日>=1998.04.06

<地址>=100044北京市海淀区北方交通大学西三楼252号

<摘要>=本发明提供了一种制备新型包装填充材料的

方法,其包括如下步骤:(1)将小麦和/或水稻的壳、茎、杆进

行适度地粉碎,随后在混合器Ⅰ内与聚丙烯树脂按比例混

合;(2)将豆饼和/或脱脂大豆粉碎至适当的粒度,与上述步骤

(1)的混合料Ⅰ按比例加入混合器Ⅱ内进行混合;(3)将步骤(2)

得到的混合料Ⅱ与水混合,在加温加压后,得到泡沫状的产

品。采用本发明的方法制备的新型包装填充材料在生产和回

收处理过程中不会造成对人类和环境的危害,而又较为简单

地归还于自然。

<REC>

<申请号>=CN98101234.5

<名称>=改进型的以碳酸钙为主要成分的环境降解包装材料

<申请（专利权）人>=何顺伦

<发明（设计）人>=何顺伦

<申请日>=1998.04.01

<地址>=100055北京市西客站南广场亚视大厦1802室

<摘要>=一种改进型的以碳酸钙为主要成分的环境降解

包装材料,它是将碳酸钙粉、木粉、聚丙烯、高密度聚乙烯、复

合偶联剂、硬脂酸和石油醚、混合、挤压成厚度为0.3—15毫

米片材、此材片长宽各650毫米在真空热成型时,下垂只有80

—90毫米,适合于真空热成型要求,是一种最新的以碳酸钙为主

要成分的环境降解包装材料。

<REC>

<申请号>=CN98100743.0

<名称>=分泌表达组织型纤溶酶原激活剂的酵母工程菌的建立

<申请（专利权）人>=洪涛

<发明（设计）人>=洪涛;王延华;张新建;张惠芳

<申请日>=1998.03.16

<地址>=100050北京市宣武区南纬路2号院

<摘要>=本发明建立一新型组织型纤溶酶原激活剂的酵

母分泌表达体系。将5’端修饰后的组织型纤溶酶原激活剂

(Tissue-type plasminogen activator,tpA)cDNA置入带有α交配因

子信号肽序列的酵母表达载体pY－18.得到阳克隆,进行诱导

表达。经聚丙烯酰胺凝胶电泳、免疫印迹、酶免疫吸附、纤维

蛋白结合和降解实验证实:表达产物与天然组织型纤溶酶原激

活剂性质相同。该表达体系达量高、能分泌和便于大规模纯化

制备的优点。所得产品结构见图1。

<REC>

<申请号>=CN98103010.6

<名称>=聚丙烯酰胺细粉处理方法

<申请（专利权）人>=中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院

<发明（设计）人>=罗健辉;王平美;徐正顺;王加滢;尚振平;杨景存;赵明;胡志辉;胡菁华;李宇乡

<申请日>=1998.07.13

<地址>=100083北京市学院路20号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯酰胺细粉处理方法。在

聚丙烯酰胺细粉表面形成一层主成分为烷基结构的非离子性

涂层剂,使得粉剂型聚丙烯酰胺不用分离其中细粉,就可经涂层

处理后直接应用,减化了生产及涂层工艺,降低了成本费用而且

使细粉不扬尘,解决了环境污染问题,经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN98101858.0

<名称>=可涂装性的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=北京燕化石油化工股份有限公司树脂应用研究所

<发明（设计）人>=谢续明;贾秀峰;郑梅梅;陈年欢;李敬泽

<申请日>=1998.05.14

<地址>=102500北京市房山区燕山

<摘要>=本发明涉及一种可涂装性的改性聚丙烯组合

物。该组合物包含100份聚丙烯,10—50份橡胶型增韧剂,5—15

份低聚物,5—20份接枝改性聚丙烯,1—15份无机填充物,它由

上述各种材料按比例均匀混合,在加工温度180～220℃条件下,

经熔融共混后挤出造粒或密炼机造粒而制得。本发明的组合物

具有良好的可涂装性及兼有高抗冲性、高流动性,适用于制作汽

车保险杠,也可在汽车制造业及家电产品业中使用。

<REC>

<申请号>=CN98101883.1

<名称>=高强力屋面隔热防水胶及其制备工艺

<申请（专利权）人>=甄海清

<发明（设计）人>=甄海清

<申请日>=1998.05.22

<地址>=101100北京市通县玉桥北里50号楼442室

<摘要>=一种由二甲苯、汽油、聚乙烯、聚丙烯等8种原

料组成的高强力屋面隔热防水胶,采用高溶点,高密度的材料,利

用解聚—裂节—聚合—增密反应等特殊工艺,使其耐光、耐磨、

耐氧化,耐水性、耐候性,可塑弹性好,该胶靠其活性物和胶汁应

力能穿过混凝土表层,渗透到细孔内,牢牢扒在混凝土上,胶干后

在水中浸泡或沸水浇深层无变化、无龟裂,很适用于防水、防

漏、防腐、防锈等工程,特别适用于施工难度大的拐角处、缝隙、

材料连接处的防渗漏处理。

<REC>

<申请号>=CN98102593.5

<名称>=粉剂型部分水解聚丙烯酰胺生产工艺

<申请（专利权）人>=中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院

<发明（设计）人>=罗建辉;卜若颖;陈桂英

<申请日>=1998.07.06

<地址>=100083北京市学院路20号

<摘要>=本发明公开了一种粉剂型部分水解聚丙烯酰胺

的生产工艺,其步骤为:丙烯酰胺水溶液脱氧,用引发剂聚合形成非

水解聚丙烯酰胺胶体,再经造粒后与固态碱接触,在高温高湿下水

解形成部分水解聚丙烯酰胺颗粒,然后经热风干燥,粉碎后得到粉

剂性部分水解聚丙烯酰胺,本发明工艺简单,采用特制造粒机造粒,

造粒顺利且粒径小,缩短了水解时间,采用固态碱与胶粒在高温高

湿下水解消除了碱溶液的质量差,克服了混合不均匀问题,使得水

解更均匀充分,本工艺能够生产出高分子量,低过滤因子的粉剂型

部分水解聚丙烯酰胺产品,且性能优良。

<REC>

<申请号>=CN98103243.5

<名称>=微细聚丙烯纤维增强水泥基复合材料和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=裴梅山;王笃金;胡先波;徐端夫

<申请日>=1998.07.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明微细聚丙烯纤维增强水泥基复合材料按

重量份数包括水泥基体100份、微细聚丙烯纤维0.005～0.5

份、外加剂0.01～0.1份,其中水泥基体为水泥、砂、石子、超

细无机矿粉、水的混合物,微细聚丙烯纤维的单丝纤度为0.5～

2.0dtex,长度3～50mm。本发明的微细聚丙烯纤维增强水泥基

复合材料可用于土木建筑工程、农田水利设施、交通领域,尤其

适用于对防开裂、抗渗漏要求较高的大型水利设施和储罐。

<REC>

<申请号>=CN98102526.9

<名称>=一种聚丙烯塑料制品

<申请（专利权）人>=桂林合鑫高新技术实业公司

<发明（设计）人>=曾宪昌

<申请日>=1998.06.23

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市高新技术产业开发区五号区

<摘要>=本发明涉及聚丙烯塑料制品,具体地说是指一种

可应用于制造各种阀门,如水龙头、截制阀等制品的聚丙烯塑料

制品。一种聚丙烯塑料制品,其中组成包括MI1.5—2.5g/10min

的聚丙烯、MI10g/10min的聚丙烯和MI1.5—4g/10min增强聚

丙烯;其中,MI1.5—2.5g/10min的聚丙烯比例为(重量份数表

示)50—65份,MI10g/10min的聚丙烯比例为(重量份数表示)10

—25份,MI1.5—4g/10min的增强聚丙烯比例为(重量份数表

示)15—25份。

<REC>

<申请号>=CN98104803.X

<名称>=新型镁质复合发泡材料及其用途

<申请（专利权）人>=赵凤楷

<发明（设计）人>=赵凤楷

<申请日>=1998.01.18

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市建国北路64号哈密地区交通处

<摘要>=本发明涉及用于建筑、交通、国防、工农业的绝

热吸声防火材料、墙体材料和轻质建筑材料。新型镁质复合发

泡材料配方包括松香泡沫剂和轻烧镁、氯化镁、聚丙烯酰胺、

粉煤灰、玻璃短纤维。并按一定顺序制成发泡浆料,一次整体浇

注在特制模具里固化成型,常温常压养护形成多孔结构的制

品。其容重在50—1200kg/m<SUP>3</SUP>调整,具有轻质坚固、不

燃耐火、绝热保温、隔音吸声、防水防潮、耐久性强、节能显著、无

毒无害、成本低廉的优点。

<REC>

<申请号>=CN98106151.6

<名称>=层压丙烯/1－丁烯无规共聚物组合物和使用该组合物的复合膜

<申请（专利权）人>=三井化学株式会社

<发明（设计）人>=中川德彦;杉正浩;田中泰夫

<申请日>=1998.03.31

<地址>=日本东京

<摘要>=公开了一种层压丙烯/1－丁烯无规共聚物组合物,

它包括特定比例的丙烯/1－丁烯无规共聚物和低密度聚丙烯。

对于所述无规共聚物,来自丙烯的结构单元的量、来自1－丁烯

的结构单元的量、MFR、M<SUB>w</SUB>/M<SUB>n</SUB>和表示共聚物单体链分布的无规度参数B值都落在特定的范围内。对于低密度聚乙烯,MFR和密度落在特定的范围内。还公开了一种复合膜,它包括基膜和层压在其至少一侧上的厚为2—200微米的所述组合物树脂层。所述组合物具有优良的层压成型性。

<REC>

<申请号>=CN98106876.6

<名称>=加浓或加强的纸、木粘胶

<申请（专利权）人>=冯正洋

<发明（设计）人>=冯正洋

<申请日>=1998.04.16

<地址>=310016浙江省杭州市海潮路始板桥东村17号202室

<摘要>=本申请创用水液或水乳粘胶的加浓和固状粘胶

料的加强;加浓粘胶加高了粘胶在制备、贮存、发售等过程中聚

合物的用量;加强则在粘胶中填充具记忆物料,对水量具有记忆

力的物料是:淀粉类、纤维素类、聚丙烯酸类、聚乙烯醇类、氨

基树脂、膨润土等等。

<REC>

<申请号>=CN98106850.2

<名称>=光降解聚丙烯食品包装材料

<申请（专利权）人>=陈锡隆;曾昭平

<发明（设计）人>=陈锡隆;曾昭平

<申请日>=1998.04.14

<地址>=518219广东省深圳市龙岗区布吉镇岗头村深圳裕时达塑胶有限公司

<摘要>=本发明为一种光降解聚丙烯食品包装材料,其主

要成分为聚丙烯和光敏催化剂,其中聚丙烯的原料选用不加抗

氧剂和光吸收剂的聚丙烯树脂。本发明不仅在制造和使用过程

中无毒污染,并能在自然界中3—6个月内完全自然降解,无有毒

气体产生,对自然界中无任何污染,同时其售价远低于目前市场

流行的同类制品,是现行不能降解食品包装材料的理想替代

物。

<REC>

<申请号>=CN98106942.8

<名称>=不燃性人造大理石及其制造方法

<申请（专利权）人>=金京仙

<发明（设计）人>=金京仙

<申请日>=1998.04.16

<地址>=韩国汉城

<摘要>=将活性化粘土与细石粉和/或水泥粉、细锯末和/

或高粱杆芯粉、少量着色剂和含有硫酸钙、硅酸钙、镁或氯化

镁等的盐卤或组分与上述盐卤相同的成分混合成糊相;将混合

物1送往由玻璃板、丙烯板、聚碳酸酯板、聚氯乙烯板或聚丙

烯板中任一种做的连续通过的模制板上,模制板材料就地穿过

可与混合物分开的叠轧辊之间,压制出混合物薄板,将薄板表面

依次涂以环氧树脂层3、粘结剂层4、贴花薄膜层5、紫外线固

化的粘结剂层6和保护膜层7,以得到不燃性人造大理石。

<REC>

<申请号>=CN98110127.5

<名称>=橡塑弹性体材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=青岛化工学院

<发明（设计）人>=泮炯玺;段予忠;郭红革;李玮;杨金平;叶林忠

<申请日>=1998.03.25

<地址>=266042山东省青岛市郑州路53号

<摘要>=一种橡塑弹性体材料,是采用马来酸酐对聚丙烯

接枝的聚丙烯,用胺类引法剂对丁腈橡胶进行胺基化了的丁腈

橡胶,以及氯化聚乙烯、增塑剂、硬脂酸、抗氧剂1010、二氯

化锡,按比例塑炼而成的弹性体材料,该产品可用热塑性塑料的

加工方法成型加工,不用橡胶制品的硫化复杂工艺,可节约能源,

降低成本,提高劳动生产率。该材料可用于耐热油制品,如:密封

件、管材等,性能指标达到原橡胶制品的要求。

<REC>

<申请号>=CN98109749.9

<名称>=生产接枝共聚型橡胶的方法和以聚丙烯为主的树脂组合物

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=平川学;近藤慎一

<申请日>=1998.05.15

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供了一种生产接枝共聚型橡胶的方法,

包括以下步骤:在有自由基引发剂和分散剂存在的水悬浮液中

将链烯基芳香化合物与具有大于5.0的Q值且在100℃时的门

尼粘度为小于或等于70的乙烯－α－烯烃－二聚环戊二烯三

元共聚型橡胶进行接枝聚合。本发明还提供了一种具有优良的

刚性,耐冲击性和流动性的含所述接枝共聚型橡胶的以聚丙烯

为主的树脂组合物。

<REC>

<申请号>=CN98109160.1

<名称>=一种复合絮凝沉淀剂的配制方法

<申请（专利权）人>=韩允志

<发明（设计）人>=韩允志

<申请日>=1998.05.24

<地址>=236603安徽省太和县化肥厂

<摘要>=本发明公开了一种复合絮凝沉淀剂的配制方法,

以聚丙烯酰胺为絮凝剂,以液态水玻璃为沉淀剂,在某种助剂的

作用下复合而成,该制剂净化率很高,可广泛应用于石油、化

工、纺织、印染、造纸、制革、酿造、屠宰等行业的污水处理。

由于聚丙烯酰胺与水玻璃的复合增效作用,使得在与单独使用

聚丙烯酰胺相同浓度的条件下,所产生的絮团是单独使用聚丙

烯酰胺时的5—10倍,沉降速率快3—5倍。

<REC>

<申请号>=CN98110621.8

<名称>=过滤嘴胶粘剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=马重子

<发明（设计）人>=马重子

<申请日>=1998.01.20

<地址>=201101上海市七莘路3198弄10号102室

<摘要>=本发明属于一种用于卷烟的过滤嘴胶粘剂,本过

滤嘴胶粘剂是以醋酸纤维素、无机高分子胶粘剂和植物高分子

胶粘剂配制而成。使用本过滤嘴胶粘剂能使国产的聚丙烯纤维

丝束卷烟过滤嘴,比国外的二醋酸纤维丝束卷烟滤嘴的吃味、成

束、硬度、吸阻、过滤指标都较好。

<REC>

<申请号>=CN98110698.6

<名称>=一种米酒的制作方法

<申请（专利权）人>=杭州之江酒厂

<发明（设计）人>=孔万常;陆建法;茅土楠

<申请日>=1998.03.04

<地址>=310053浙江省杭州市滨江区浦沿镇

<摘要>=一种米酒制作方法，在传统的低度米酒制作工艺

基础上，采用二级过滤，由棉瓶过滤机过滤的酒液，再由JH

聚丙烯中空纤维膜式无菌过滤机进行二级过滤，去除酒液中的

细菌及大分子有机物，比已有粗滤工艺、吸附或添加杀菌剂的

提纯技术提纯率高。使酒色泽透明微黄，食用卫生，延长存放

和保鲜期。

<REC>

<申请号>=CN98110162.3

<名称>=一种草浆造纸污水处理工艺

<申请（专利权）人>=赵家勤

<发明（设计）人>=赵家勤

<申请日>=1998.04.17

<地址>=250200山东省章丘市相公庄镇巡检村李家胡同12号

<摘要>=一种草浆造纸污水处理工艺,在造纸草浆蒸煮时

加入一定浓度的除硅剂,在所产生的黑液中加碱式氯化铝和阳

离子聚丙烯酰胺,然后把混合液置入曝气池中发生反应,最后将

反应后的液体置入沉淀池中沉淀,浮在上面的液体作为下次循

环造纸用水,其沉淀物可燃烧掉。

<REC>

<申请号>=CN98111718.X

<名称>=添加多官能单体对聚丙烯共混物反应增容的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=谢续明;邰向阳;郑虓;张增民

<申请日>=1998.12.25

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种添加多官能单体对聚丙烯共混

物反应增容方法,该方法为将聚丙烯、共混组分、引发剂和双键

添加剂按一定比例均匀混合,将上述混合物在螺杆挤出机中进

行熔融共混反应并挤出,螺杆转速为25～35转/分,螺杆挤出机

中两端低温段温度为160℃～180℃,中间高温段为200℃～230

℃,挤出后即为增容的聚丙烯共混物。该方法可以有效地抑制聚

丙烯的降解,便捷地获取性能良好的聚丙烯共混合金材料。

<REC>

<申请号>=CN98111724.4

<名称>=新型水性复合高分子外墙涂料

<申请（专利权）人>=童忠良

<发明（设计）人>=童忠良

<申请日>=1998.12.25

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号中科院研究生院应用技术研究所

<摘要>=本发明提供了一种新型水性复合高分子外墙涂

料,其特征是:将两种或两种以上有机成膜物与两种无机成膜物

复合而成的,采用的是二次复合工艺。其组分是硅溶胶、苯丙乳

液、聚乙烯醇缩甲醛、改性硅酸钾钠、聚丙烯酸酯乳液、各类

助剂及颜填料。本涂料既有有机涂料的柔性、又有无机涂料的

硬度,涂料软硬适度,耐酸、耐碱、耐高温、耐久性好,施工上墙

后同水泥墙面不仅仅表面附着,还形成配位反应,对基层产生渗

透,十分牢固。涂膜不产生静电、不易吸附灰尘、耐污染性好、

十分有利美化市容。

<REC>

<申请号>=CN98111528.4

<名称>=污水处理中的框架式高分子编织料生物膜填料

<申请（专利权）人>=盐城市环境保护新技术研究中心

<发明（设计）人>=唐岸平;董庆华;王璠;陈建中;王正中;陈霖

<申请日>=1998.10.09

<地址>=224002江苏省盐城市通榆中路4号

<摘要>=本发明提供一种污水处理中的框架式高分子编

织料生物膜填料,以高分子编织料为生物膜基材,其数片等间距

地悬挂于长方体的框架之间;高分子编织料为聚丙烯或聚乙

烯、或聚氯乙烯编织材料;数片生物膜基材相互间的间距≤

500mm。本发明具有布水布气均匀、传质效果好、比表面积大,

对有机物去除率高,耐腐蚀,不易堵塞的优点;同时具有好氧和缺

氧的微环境和良好的硝化作用、亚硝化作用和除磷作用;且价格

低廉、原料丰富,运输、挂膜容易,便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN98111622.1

<名称>=一种凹版复合塑料油墨及其制造方法

<申请（专利权）人>=黄山市新力油墨化工厂

<发明（设计）人>=唐礼亮;潘水木;汪建中;罗平平;许旭东

<申请日>=1998.12.14

<地址>=245061安徽省黄山市徽州区徽州西路129号

<摘要>=本发明公开了一种凹版复合塑料油墨及其制造

方法,有氯化聚丙烯,加颜料、助剂、溶剂,其特征在于其中加入

氯醋树脂、氯醚树脂,其生产方法包括预混形成分散浆体,研磨,

研磨过程中,物料温度控制在35℃以下。本发明产品印刷适应

性好,印品残留溶剂低,油墨储存稳定性好,印品立体感强。

<REC>

<申请号>=CN98113283.9

<名称>=无机填料增韧、增强聚丙烯复合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学;齐鲁石油化工公司树脂加工应用研究所

<发明（设计）人>=王珂;曾汉民;矫慧;陈华来;王剑

<申请日>=1998.07.16

<地址>=510275广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明涉及一种采用无机填料填充的兼具良好

韧性和刚性的聚丙烯复合物及其制备方法。本发明采用沉淀硫

酸钡与其它无机填料构成复合填料,其表面以硅烷偶联剂和其

它偶联剂予以分步处理后,与聚丙烯树脂复合起到既增韧又增

强的作用。该聚丙烯复合物既有显著的韧性,又有良好的刚性

还可成为兼具高流动性和高韧性,或者具有高韧性的高填充聚

丙烯复合物。

<REC>

<申请号>=CN98112983.8

<名称>=钻井液乳化剂

<申请（专利权）人>=荣高翔

<发明（设计）人>=荣高翔

<申请日>=1998.09.28

<地址>=710054陕西省西安市西影路25号西北有色地质研究院

<摘要>=一种钻井液乳化剂,是由基础油、滑润剂、山梨醇

酐单油酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚、非离子型聚丙烯酰胺和酒精

配制而成,将其用于水基泥浆中则成为水包油包水型的乳状液,

用于油基泥浆中则成为油包水包油型乳状液,能使摩擦阻力大

大降低,提高钻头寿命、减少提钻次数、缩短钻井周期,降低钻

井成本,提高钻井效率,还具有制备容易、成本低、用量少的优

点,适于各种深井钻井液中添加。

<REC>

<申请号>=CN98113201.4

<名称>=隐形胶粘带

<申请（专利权）人>=广州宏昌胶粘带厂

<发明（设计）人>=吴伟卿

<申请日>=1998.05.08

<地址>=510800广东省广州市花都市新华镇华海工业开发区

<摘要>=本发明涉及一种胶粘物,尤其是一种胶粘带。隐形

胶粘带,包括具有消光性能的双轴拉伸聚丙烯复合薄膜,以及具

有压敏性能的胶粘剂。该产品抗拉强度高,透明性能优良,抗化

学作用,可书写,粘贴于纸上不易察觉,传真或复印后不留痕迹,

经久不易撕碎。

<REC>

<申请号>=CN98113456.4

<名称>=防水阻硝抗污涂料

<申请（专利权）人>=童清木;龚雅仪

<发明（设计）人>=童清木;龚雅仪

<申请日>=1998.03.09

<地址>=433124湖北省潜江市广华寺江汉石油管理局研究院

<摘要>=本发明提出了一种防水阻硝抗污涂料。防水阻硝

抗污涂料分底料和面料。面料由硬脂酸盐、聚乙烯醇、聚丙烯

酰铵、灰钙粉、双飞粉、轻钙粉、钛白粉、立德粉、硫氰酸铵、

纤维素钠、氯化铵、聚醋酸乙烯所组成。底料和仿瓷涂料相似,

其区别在于灰钙粉含量高(占基料重量比20—40%)。防水阻硝

抗污涂料的特点是:高光、平整、坚硬、耐水洗、防油、防水、

阻硝,抗污性能好,用了本涂料的墙面,沾上墨水、墨汁、血迹、

油污,可用湿布擦净。价格低与钢化涂料相当,寿命长于钢化涂

料,无毒。可用作内外墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN98114326.1

<名称>=阳离子型高分子絮凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=吕广明;仲剑初;孙晶

<发明（设计）人>=吕广明;仲剑初;孙晶

<申请日>=1998.09.17

<地址>=116600辽宁省大连市经济技术开发区东山小区5号楼3－2号

<摘要>=一种阳离子型高分子絮凝剂,它是以胺甲基聚丙

烯酰胺为主成分的无色透明胶体,它是以聚丙烯酰胺、甲醛、二

甲胺、去离子水为原料,以过硫酸盐为催化剂,将聚丙烯酰胺溶

到水中,用苛性碱调pH值在8～9,加入催化剂,加入甲醛,于48～

52℃温度反应1小时,再加入二甲胺,于68～72℃温度反应1小

时。本发明产物同液体中颗粒混凝时间短,形成的絮块大,沉降

速度快,沉降的污泥脱水彻底,无二次污染。

<REC>

<申请号>=CN98113519.6

<名称>=再生纸生产废水处理工艺

<申请（专利权）人>=朱建伟

<发明（设计）人>=朱建伟

<申请日>=1998.04.22

<地址>=452370河南省新密市府东街六巷四号

<摘要>=本发明公开了一种再生纸生产废水处理工艺,其

处理步骤为(1)将废水搅拌;(2)将聚合氯化铝300—700mg/l,聚丙

烯酰胺为5—30mg/l直接加入应池中,搅拌,(3)经过5—10分钟,

下层浆水进入分离机分离后,浆反回到制浆工序;被处理液用碱

调节pH为6—9。工艺简单,只需废水池、反应池、分离机,减

少了调节池、沉淀池、过滤池,使水处理费用降低;处理快速,分

离的水能循环使用、浆能重新造纸,因而降低污水的排放,保护

水资源。

<REC>

<申请号>=CN98115759.9

<名称>=小汽车用清洗剂

<申请（专利权）人>=钟伟明

<发明（设计）人>=钟伟明

<申请日>=1998.07.10

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市望州路北二里21号

<摘要>=本发明属于一种小汽车车玻保护剂,它是以聚丙

烯酰胺、十二醇硫酸钠、无水硫酸钠为原料,按一定重量比例混

合配制而成,使用时按一定比例兑水成保护液,其特点是高度润

滑,去污性能好。通过储水器的喷嘴将保护液喷到小汽车车玻上,

开动刮雨器清洗车玻时不仅车玻很快被清洗干净,而且也不被

刮雨器夹带着的形状不规则的细小沙粒所刮伤,使车玻得到有

效的保护。

<REC>

<申请号>=CN98115760.2

<名称>=小汽车车玻保护剂

<申请（专利权）人>=钟伟明

<发明（设计）人>=钟伟明

<申请日>=1998.07.10

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市望州路北二里21号

<摘要>=本发明属于一种清洗小汽车用的清洗剂,它是以

聚丙烯酰胺、十二醇硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠

为原料,按一定重量比例混合配制而成,使用时按一定比例将之

兑水成清洗液。其特点是高度滑润,去污性能好,能将粘附于车

体表面上的沙粒与车体漆膜之间的摩擦系数降低到擦洗时不

能擦伤车体漆膜表面的程度,擦洗过后给车体表面形成一层很

薄的保护层,使车体光洁的漆膜得到有效保护。

<REC>

<申请号>=CN98115939.7

<名称>=聚丙烯蜡

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司

<发明（设计）人>=H·F·赫尔曼;G·霍尔

<申请日>=1998.07.10

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种用金属茂化合物在氢气存在下

通过聚合制备的聚丙烯均聚物和共聚物蜡,该蜡在170℃下测

量的熔体粘度低于10mPas。因其高热稳定性,这些蜡不显示褪

色和交联反应,因此特别适合用于调色剂中,用于塑料加工、用

作母料、用作印刷油墨、表面涂料和熔融粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN98115422.0

<名称>=有固体微粒的聚合物

<申请（专利权）人>=阿普里尔S.N.C.

<发明（设计）人>=P·布思;J·蒂埃里－米耶

<申请日>=1998.05.07

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及待挤出组合物的制备方法,该组合物

含有聚合物和固体微粒填料,所述方法包括固体微粒填料与所

述聚合物微粒或颗粒的混合步骤,如果必要的话所述聚合物呈

含水悬浮液状。本发明就成品材料而言是特别简单的并使其材

料的机械性质比将固体填料直接加入聚合物或共聚物中的更

好。这种改进对材料的抗冲击强度特别灵敏。本发明还涉及一

种以聚丙烯为主要成分的组合物,该组合物含有如高岭土之类

的固体微粒填料,它具有高弯曲模量和好的抗冲击强度。

<REC>

<申请号>=CN98116255.X

<名称>=间规聚丙烯组合物,其处理方法和用其制成的产品

<申请（专利权）人>=弗纳技术股份有限公司

<发明（设计）人>=B·R·雷迪;S·金;E·S·沙姆肖姆

<申请日>=1998.08.07

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明公开了一种通过将至少一种选自聚四氟

乙烯、2,2－亚甲基－双－(4,6,二－叔－丁基苯基)磷酸钠、庚

二酸、庚二酸钙的添加剂加入间规聚丙烯中来提高结晶速度和

温度的方法,该组合物以及用其制成的产品。

<REC>

<申请号>=CN98116490.0

<名称>=制备含酸酐基团的聚丙烯接枝共聚物的方法

<申请（专利权）人>=蒙岱尔北美股份有限公司

<发明（设计）人>=小安东尼·J·德尼古拉;A·赛义德

<申请日>=1998.08.25

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制备含酸酐基团的接枝共聚物的方法,它包

括:(1)制备含聚丙烯材料主链的接枝共聚物,所述聚丙烯材料主

链上接枝聚合有聚合单体,所述聚合单体选自(a)至少一种被C<SUB>1—3</SUB>烷

基取代的丙烯酸和(b)这些取代的丙烯酸中的至少一种和可与其共聚的

乙烯基单体的混合物,其中,聚合单体的总量约为20—240份/100份聚丙

烯材料,取代的丙烯酸的量是60摩尔%或更多的聚合单体,和(2)将所得的

接枝共聚物加热至约170—300℃,使接枝共聚物中的酸基团脱水,形成酸酐基团。

<REC>

<申请号>=CN98117531.7

<名称>=含有β状晶体的成核(作用)剂的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=A·L·贝森;B·罗茨;F·克拉维里;J·C·维特曼;X·德鲁乔恩;A·蒂埃里

<申请日>=1998.06.24

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一个聚丙烯组合物,其中至少含有一

个可以诱导形成β状晶体的成核(作用)剂,后者可以是亚氨酸

的钙盐。

<REC>

<申请号>=CN98117712.3

<名称>=一种高流动性聚丙烯树脂组合物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=胡先波;冯威;梁志梅;王笃金;徐端夫

<申请日>=1998.08.31

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明的高流动性聚丙烯树脂组合物包括化学

降解改性的聚丙烯均聚物80—95%,聚合级共聚或均聚聚丙烯1

—10%,高密度聚乙烯(HDPE)0.1—10%,低密度聚乙烯

(LDPE)0.1—3%或一种线性低密度聚乙烯(LLDPE)0.1—3%,硬

脂酸钙0.1—0.3%,2,6－二叔丁基－4－甲基苯酚0.1—0.5%。通

过共混在180—230℃挤出,造粒。该树脂组合物具有加工性能

好、纺丝温度低的特点,可用于制造纤维、薄膜和管材。

<REC>

<申请号>=CN98118411.1

<名称>=热塑性涂料组合物

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=K·L·利利

<申请日>=1998.08.13

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明涉及可涂布并固化,形成热塑性涂层的可

固化涂料组合物。更具体地说,本发明涉及一类可固化丙烯酸酯

涂料组合物,它可涂布到聚碳酸酯底层物上并固化形成折射率

与该聚碳酸酯折射率紧密匹配的光学透明聚丙烯酸涂层。此类

涂料还优选地配制成在涂层的耐磨、耐化学、耐水蒸气及紫外

线,乃至厚度方面与该聚碳酸酯底层物浑然一体。

<REC>

<申请号>=CN98120124.5

<名称>=一种热塑性高聚物微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=梁志梅;胡先波;关家玉;徐端夫

<申请日>=1998.10.06

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明一种热塑性高聚物微球,通过扫描电镜检

测,粒径为0.1—10μm。上述热塑性高聚物微球为聚乙烯、聚

丙烯、聚酯或聚酰胺微球。本发明是将具有可熔融加工性的两

种或两种以上的热塑性高聚物树脂通过熔融共混加工和高聚

物熔体相分离方法来制备高聚物微球的。用这种方法制造的高

聚物微球适用范围广,可用于大批量制造微米级和亚微米级高

聚物微球,包括非极性高聚物,极性高聚物等多种可以熔融加工

的高聚物,共聚物及高聚物组合物,具有制造方法操作简单、成

本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN98121931.4

<名称>=一种丙烯腈、苯乙烯与聚丙烯酸酯接枝共聚物的制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=杜强国;陆志祥;林明德;杨玉良

<申请日>=1998.09.30

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=一种制备AAS树脂的方法,先进行丙烯酸酯单体

与带双键的过氧化物的共聚,得到带有过氧侧基的聚丙烯酸酯

弹性体,然后与苯乙烯和丙烯腈接枝共聚;改变过氧化物加入量,

可以调节聚丙烯酸酯弹性体的接枝密度,改变接枝单体的加入

量,可以调节总的接枝率,从而实现可控制的接枝聚合。由本方

法得到的AAS树脂的接枝率可达到15%至40%,悬臂梁缺口冲

击强度可达到200J/m以上。

<REC>

<申请号>=CN98121713.3

<名称>=乙丙橡胶/聚丙烯共混型热塑弹性体及其制备方法

<申请（专利权）人>=湖北大学化学与材料科学学院

<发明（设计）人>=程时远;蒋涛;刘少波;黄世强;喻华清;肖汉文;王国成

<申请日>=1998.12.17

<地址>=430062湖北省武汉市武昌保集安

<摘要>=一种动态全交联的乙丙橡胶/聚丙烯共混型热塑

弹性体及其制备方法,热塑弹性体由三元乙丙橡胶全同聚丙烯

塑料,双马来酰亚胺交联体系及配合剂混合而成。制备方法是采

用双阶式双螺杆挤出机进行,经多料口加料、配料混合、剪切硫

化、水雾热切粒后干燥得产品。采用本发明可大规模工业化连

续生产,生产的产品强度高、弹性好、有良好的流动性,可用热

塑性塑料加工方法进行成型加工,加工产品可广泛用于汽车、建

筑、电缆、包装及家用电器等领域。

<REC>

<申请号>=CN98120630.1

<名称>=聚烯烃填充母料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=魏茂亭

<发明（设计）人>=魏茂亭

<申请日>=1998.10.19

<地址>=102600北京市大兴县兴政东里12号楼2门203室

<摘要>=一种聚烯烃填充母料及其生产工艺,填充母料由

(1)化学处理剂、(2)聚丙烯、(3)碳酸钙、(4)石蜡、(5)氯化石蜡、

(6)硬脂酸钙、(7)抗氧剂按一定重量份数比组成,其生产工艺依

次经配料、活化、混料、一产次风冷、模面热切、钢网传送冷

却、三次风冷、过筛至收料;本发明还公开了一种模面热切的专

用设备,本发明填充母料配料合理,实行模面风冷热切造粒,避免

粘连现象存在,防止重质碳酸钙与水的亲和性,提高制品生产效

率,降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN98121069.4

<名称>=水溶性脂胶漆

<申请（专利权）人>=任春和

<发明（设计）人>=任春和;任孟珍

<申请日>=1998.12.10

<地址>=125003辽宁省葫芦岛市龙港区胜利化工厂

<摘要>=本发明涉及的是一种水溶性脂胶漆,该种漆以苯

丙乳液、聚乙烯醇、聚醋酸乙酯、聚丙烯酰胺、防水合成胶为

主料,加入助剂及附料在一定条件下聚合反应成的。该漆无毒、

无味、不易燃,便于保管和运输;具有防潮,防酸碱,耐高温等特性

工艺简单,成本低;以水为稀释剂,漆膜光亮,不龟裂。用于木器、

金属、水泥、砖瓦和各种物质的表面防水、防腐、防火及美化

装饰。

<REC>

<申请号>=CN98122224.2

<名称>=在超临界二氧化碳介质中制备聚丙烯酸的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=陈鸣才;张秀菊;胡红旗;廖兵

<申请日>=1998.11.26

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及用氧化还原引发体系,在超临界CO<SUB>2</SUB>介质中制备聚丙烯酸的方法。现有技术中,制备聚丙烯酸分子量不高,且提纯工作较烦琐。本发明提供的氧化还原引发体系,采用氧化还原引发剂和超临界流体萃取技术提纯,从而得到高分子量高纯度的聚丙烯酸,反应产物的含量由80%提高到99.2%,粘均分子量可达到150万左右,且CO<SUB>2</SUB>可在密闭管路中循环使用。

<REC>

<申请号>=CN98125715.1

<名称>=一种核酸银染检测方法

<申请（专利权）人>=中国科学院新疆化学研究所

<发明（设计）人>=赵民安;刘敏

<申请日>=1998.12.10

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路40号

<摘要>=本发明涉及一种核酸银染检测方法,该方法是由

染色液、显色液、终止液及染色步骤组成;适用于多聚酶链式反

应及随机扩增技术等基因扩增反应中扩增产物的检测方法,该

方法具有操作简单、灵敏度高、可达20—50pmol,较一般琼脂

糖凝胶电泳－EB染色发灵敏度高2—3个数量级,较聚丙烯酰

胺凝胶电泳－EB染色法高1—2个数量级,同时分辨率高,在植

物基因的随机扩增反应中一般可检测到40—50条以上的扩增

带,染色液、显色液相对稳定,重复性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN98800317.1

<名称>=产气组合物及其模塑制品

<申请（专利权）人>=大赛璐化学工业株式会社

<发明（设计）人>=吴建州

<申请日>=1998.03.17

<地址>=日本大阪

<摘要>=一种用于气囊的产气组合物,该产气组合物具有

低毒性或低危险性、容易使用、具有极好的燃烧效率和产气效

率、减少了燃烧中产生的残留物量、能被安全地生产并在模塑

条件下显示高的模塑强度,其可用作汽车中的被动束护器。更具

体地,产气组合物包括(a)燃料,该燃料包括至少一种选自于聚丙

烯酸类聚合物、聚缩醛、脲醛树脂、蜜胺树脂、酮树脂和纤维

素基聚合物的化合物;(b)选自于硝酸铵和相稳定的硝酸铵的氧

化剂;和(c)至少一种选自于金属硝酸盐、金属亚硝酸盐和含氧

酸盐如高氯酸盐和氯酸盐的燃烧促进剂;及其模塑制品;以及利

用使用该产气剂的气囊的充气器。

<REC>

<申请号>=CN98126115.9

<名称>=可擦墨水

<申请（专利权）人>=吴统荣;吴正

<发明（设计）人>=吴统荣;吴正

<申请日>=1998.12.31

<地址>=424200湖南省宜章城关镇文明路4号

<摘要>=一种可擦墨水是将无机盐加入色染料混合而成,

其配方为聚丙烯酸钠3—9g、氯化亚铁2.5—8g、硫酸钴4—

12g、硫酸钠6—14g、色染料2—6.5g和水80—160g,所说的色

染料可分别为黑色、蓝色、绿色、红色等颜料。这种墨水写的

字用普通的橡皮擦很容易擦去,字迹干后,不易变色,而且能长期

保存。

<REC>

<申请号>=CN98802126.9

<名称>=取向共挤薄膜

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=P·布兰特;D·M·菲斯卡斯;A·J·M·范洛恩

<申请日>=1998.02.24

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明为一种取向多层薄膜,包括至少一层外层,

所述外层包括占所述外层的50至100%(重)的密度为0.900—0.935g/cm<SUP>3</SUP>和CDBI为50—95%的乙烯共聚物,所述外层与聚丙烯芯层接触,通过共挤所述乙烯共聚物和所述聚丙烯层然后取向制备所述薄膜。所述共挤层可在绷架拉伸设备上单轴或双轴取向,没有传统齐格勒－纳塔型线性低密聚乙烯中固有地存在低分子量无定形聚合物馏分所导致的困难。保持双轴取向聚丙烯膜的光学性质,同时降低热合温度,改善热封合强度和热粘性。

<REC>

<申请号>=CN98803015.2

<名称>=聚丙烯共聚物合金及制备方法

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=G·B·乔格里斯;程佳永;W·懋曾·钱

<申请日>=1998.03.04

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明涉及特别适用于柔软性纤维和织物应用

的聚丙烯合金。这些合金的实施方案包括占合金重量40至

90%(重)的乙烯含量为1.0－5.0%(重)的乙烯－丙烯无规共聚物

和占合金重量10至60%(重)的乙烯含量为10－30%(重)的乙烯

－丙烯二元聚合物。本发明还涉及制备这些合金的混合法。

<REC>

<申请号>=CN98805002.1

<名称>=含有聚醚胺改性的功能化聚烯烃的聚烯烃

<申请（专利权）人>=胡茨曼石油化学公司

<发明（设计）人>=R·J·G·多明圭茨;C·S·汉奇;W·C·克劳弗德;G·W·库明斯;K·J·海斯;R·J·克拉克;R·K·伊万斯

<申请日>=1998.05.12

<地址>=美国德克萨斯

<摘要>=本发明涉及一种组合物,包括聚烯烃和功能化聚

烯烃与聚醚胺反应产物的混合物,其中借助常用的混合设备将

聚醚胺接枝到功能化聚烯烃上。给出了一种工艺,通过与聚丙烯

在常用的混合设备中共熔来制备功能化聚丙烯与聚醚胺反应

产物。本发明的混合物可望用于可上漆汽车车身部件的制造。

本发明进一步包括含有功能化聚烯烃与聚醚胺反应产物的可

染色聚烯烃组合物。给出了可染色聚烯烃纤维,包括聚丙烯纤维,

其可以通过熔体纺丝法进行制造,并可以用来制造织造和非织

造品。本发明所采用的聚烯烃可以是柔性聚烯烃。

<REC>

<申请号>=CN98803731.9

<名称>=用于聚烯烃包装薄膜的改善防雾性的组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=T·M·克内勒

<申请日>=1998.03.26

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=防雾聚烯烃包装薄膜是通过生产配方含有乙烯

或聚丙烯聚合物和混入其中的防雾剂的薄膜制备的,所述防雾剂包含:a)C<SUB>2</SUB>－C<SUB>8</SUB>多元醇的C<SUB>8</SUB>或更高级的酯、二酯、和/或三酯;和b)单一或双烷氧基化的C<SUB>10</SUB>或更高级的胺。在优选实施方案中,所述薄膜还包含c)烷氧基化的烷基酚或其衍生物。所述防雾剂的存在量为在约1小时以下赋于所述薄膜抗结雾性能的量。

<REC>

<申请号>=CN98805412.4

<名称>=用于非织造物和粘合剂用途的聚烯烃共混物

<申请（专利权）人>=亨特斯曼聚合物公司

<发明（设计）人>=M·T·撒克尔;F·加林多;D·贾尼;A·苏斯蒂克

<申请日>=1998.03.24

<地址>=美国犹他州

<摘要>=本发明涉及制备包含具有至少约100,000的高重

均分子量的、熔化热为约15～60J/g的基本无规立构挠性聚烯烃

聚合物以及等规立构聚丙烯聚合物的聚合物共混物的纤维、丝或

纱的方法,还涉及将聚合物共混物成形为应用于非织造产品的纤

维、丝或纱的方法;其中挠性聚合物的存在量足以使纤维、丝或

纱的弹性增加到基本防止断头的程度。本发明还涉及包含这些聚

合物的纤维、丝或纱,以及以其制造的非织造产品。此外,本发明

还涉及包含纤维、丝或纱和粘合剂组合物的复合制品,以及应用

于这些粘合剂组合物的聚合物共混物。

<REC>

<申请号>=CN98805548.1

<名称>=低模量热塑性烯烃组合物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=于·T·振其

<申请日>=1998.05.28

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明涉及低模量的热塑性烯烃组合物,适于制

成柔性皮层和衬里用于迄今使用基本上仅由增塑聚氯乙烯树

脂组合物生产的皮层和衬里的应用。本发明TPO组合物包括

按比例紧密共混的抗冲改性聚丙烯树脂和“塑性体”树脂提供

1%正割模量低于40 000psi、优选低于30000psi的共混组合物。

可选地且优选地,该共混组合物还包括烯烃共聚物弹性体或交

联的弹性体浓缩物作为与所述抗冲改性聚丙烯分离的离散组

分。可选地该共混物可含有其它聚烯烃组分以理想的方式改变

其刚性。除烯烃基聚合物组分之外,该共混物可还包括且优选包

括偶联剂和活化剂化合物,它们在共混物组分熔融混料期间使

塑性体扩展成其二聚体形式,存在离散OCE组分时使塑性体与

之偶联。

<REC>

<申请号>=CN98806070.1

<名称>=使用水解聚丙烯酰胺提纯糖溶液的方法

<申请（专利权）人>=CYTEC技术有限公司

<发明（设计）人>=M·W·科维尔;Q·戴

<申请日>=1998.06.01

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=描述了使用水解聚丙烯酰胺作为絮凝剂提纯糖

溶液的方法。由丙烯酸单体的乳液聚合或微乳液聚合,随后水解

至约10—50%(摩尔)的水解度来制得水解聚丙烯酰胺。所述水

解聚丙烯酰胺的分子量至少约为10,000,000。

<REC>

<申请号>=CN98805184.2

<名称>=粘土加工的助滤剂

<申请（专利权）人>=恩格尔哈德公司

<发明（设计）人>=M·J·威利斯;S·贝尔;R·H·扬

<申请日>=1998.05.04

<地址>=美国新泽西

<摘要>=本发明涉及一种过滤高岭土淤浆的方法,其中存

在的助滤剂能增加滤饼中的固体百分比,减少废滤液中的产物

固体,提高过滤速度,还不会干扰过滤后滤饼的再分散过程。本

发明方法采用高分子量、强阴离子型聚丙烯酸均聚物或共聚物,

或其水溶性盐作为助滤剂,用于高岭土淤浆增稠和脱水过程。絮

凝后的粘土在用常规手段分离处理后可再分散,如加入低分子

量阴离子型聚合物与之混合。

<REC>

<申请号>=CN98807959.3

<名称>=全同立构聚丙烯与α一烯烃/丙烯共聚物的热塑性聚合物共混物

<申请（专利权）人>=埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=S·达塔;A·C·加德卡瑞;C·科泽维斯

<申请日>=1998.07.23

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=一种热塑性聚合物共混物组合物,其中包含全同

立构聚丙烯成分与α烯烃和丙烯的共聚物,所说的共聚物中含

有可结晶的α烯烃序列。在一个优选的实施方案,提供一种改进

的热塑性聚合物共混物,其中包含约35—约85wt%全同立构聚

丙烯和约30—约70wt%乙烯和丙烯的共聚物,其中所说的共聚

物中含有可全同立构结晶的丙烯序列并且是丙烯为主。所得的

共混物具有相容性、增加的拉伸强度、和改进的加工性能,单一

的熔点。

<REC>

<申请号>=CN98809398.7

<名称>=具有抗－KS和抗HIV活性的化合物

<申请（专利权）人>=阿尔塔切姆法尔马有限公司

<发明（设计）人>=托尼·安塔克利;拉姆·M·赛拉姆

<申请日>=1998.07.30

<地址>=加拿大艾伯塔

<摘要>=本发明涉及具有抗KS和抗HIV药物活性的化合

物,其含有HCG样抑制蛋白及其片断或衍生物,该蛋白质及其片

断分离自APL－HCG的生物活性级分,其中所述蛋白质的分子

量约为3,500或13,000道尔顿,其中所述蛋白质及其片断被吸附

于聚丙烯塑料支持物上。预防和/或治疗卡波西肉瘤(KS)和HIV

的药物组合物,其含有治疗有效量的至少一种本发明的化合物

以及药物可接受的载体。预防,治疗和/或减少AIDS患者中的卡

波西肉瘤和HIV表达的方法,所述方法包括给所述患者施用组

合物。

<REC>

<申请号>=CN98809930.6

<名称>=具有改进辐射固化性能的树脂组合物

<申请（专利权）人>=DSM有限公司

<发明（设计）人>=A·J·A·A·迪尔斯;J·F·G·A·杨森

<申请日>=1998.07.30

<地址>=荷兰海尔伦

<摘要>=本发明涉及一种含有至少一种可辐射固化树

脂、一种光可激发化合物和一种脂族胺的可辐射固化的树脂组

合物,作为胺的化合物选自具有至少一个叔氨基基团的化合物,

至少一个叔氨基基团的取代基为含有至少一个吸电子基团的

脂族链。这种树脂组合物可以优于已有技术水平取得的转化率

进行固化。此外,根据本发明的树脂组合物可以超过或至少等于

根据已有技术水平的树脂组合物的固化速率的增加的固化速

率进行固化。优选所述胺为含有至少一个叔氨基基团的分支或

星型树枝状聚合物,其中吸电子基团通过烷基链连接到叔氨基

基团的氮原子上。树枝状聚合物的适宜例子为腈—封端和酯—

封端的聚丙烯亚胺树枝状聚合物。

<REC>

<申请号>=CN98810877.1

<名称>=用于从水分散体中清除颗粒的改性淀粉组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·H·莫菲特

<申请日>=1998.10.23

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=通过两性或阳离子淀粉与阴离子、两性或阳离子聚丙

烯酰胺一起蒸煮制备的改性淀粉可用作造纸中的助留剂。

<REC>

<申请号>=CN98811744.4

<名称>=细粒径低堆积密度热塑性聚合物

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=阿尔琼·钱德拉·索

<申请日>=1998.10.13

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=具有低堆积密度的细粒径的热塑性聚合物[例如,

经疏水改性的聚醚－聚氨酯,聚丙烯酸酯,聚乙烯醇,聚醚－聚醇,

聚丙烯酰胺,氨基塑料－聚醚,聚(缩醛－或缩酮－聚醚)],其制备

方法包括:将聚合物溶解并迅速使该聚合物从溶液中析出,以及

使用此类聚合物的水悬浮液用作水相体系的增稠剂。

<REC>

<申请号>=CN98811741.X

<名称>=经疏水改性的聚(缩醛－或缩酮－聚醚)、聚氨酯和聚丙烯酸酯的流体悬浮液

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=查尔斯·李·伯迪克;阿尔琼·钱德拉·索

<申请日>=1998.10.15

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=水溶性的经疏水改性的聚氨酯、聚丙烯酸酯和聚

(缩醛－或缩酮－聚醚)和含碳盐的水悬浮液,制备该悬浮液的

方法和将它们用作水相体系的增稠剂的使用方法。

<REC>

<申请号>=CN98813192.7

<名称>=以聚乙烯基胺为基础的超吸收性凝胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=安姆科尔国际公司

<发明（设计）人>=M·A·米切尔;T·W·贝霍菲尔;L·I·罗波;小·J·W·达林顿;M·安德森

<申请日>=1998.11.11

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=公开了一类以聚乙烯基胺为基础的超吸收性凝

胶。超吸收性凝胶或者包含聚乙烯基胺和诸如聚丙烯酸等酸性

吸水聚合物的混合物,或者包含聚乙烯基胺聚合物的盐。还公开

了一种制备聚乙烯基胺的改进方法,以及改进的尿布芯。

<REC>

<申请号>=CN98813188.9

<名称>=聚(乙烯基胍)基的超吸收凝胶

<申请（专利权）人>=安姆科尔国际公司

<发明（设计）人>=M·A·米切尔;T·W·贝霍菲尔

<申请日>=1998.11.11

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=公开了聚(乙烯基胍)基的超吸收凝胶。此超吸收

凝胶既含可有聚(乙烯基胍)聚合物和酸性吸水树脂如聚丙烯酸

的混合物,也可以含有聚(乙烯基胍)聚合物的盐。

<REC>

<申请号>=CN98813187.0

<名称>=聚(二烷基氨基烷基(甲基)丙烯酰胺)基超吸收凝胶

<申请（专利权）人>=安姆科尔国际公司

<发明（设计）人>=T·W·贝霍菲尔;M·A·米切尔;L·L·特尔祖佩克

<申请日>=1998.11.11

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=本发明公开了聚(二烷基氨基烷基(甲基)丙烯酰

胺)基的超吸收凝胶。该超吸收凝胶或包含一种聚(二烷基氨基

烷基(甲基)丙烯酰胺)聚合物与一种酸性吸水聚合物如聚丙烯

酸的混合物,或包含一种聚(二烷基氨基烷基(甲基)丙烯酰胺)聚

合物的盐。本发明还公开了一种制备N－(二烷基氨基烷基)(甲

基)丙烯酰胺单体的方法。

<REC>

<申请号>=CN99101495.2

<名称>=用废旧聚乙烯和聚丙烯塑料生产液态烯烃的方法

<申请（专利权）人>=李智范;李淑敏

<发明（设计）人>=李智范

<申请日>=1999.03.09

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市东安区法院温晓军转

<摘要>=用废旧聚乙烯和聚丙烯塑料生产液态烯烃的方

法,它是将废旧聚乙烯和聚丙烯塑料在少量沸石和三聚磷酸钠

的参与下,依次经熔化器、气化炉、裂化炉的解聚和分馏塔的分

馏而制成。它具有工艺简单,液态烯烃产率及纯度高的特点,它

为废旧塑料的再生利用提供了一个新途径。

<REC>

<申请号>=CN99103515.1

<名称>=一种用马来酸酐接枝制备高极性改性聚丙烯材料的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=谢续明;李颖;张增民

<申请日>=1999.04.02

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用马来酸酐接枝制备高极性改

性聚丙烯材料的方法,该制备方法以聚丙烯为母体原料,加入一

定比例的马来酸酐、共接枝单体和引发剂,在170—220℃下反

应1—3分钟,用造粒机造粒,即为改性聚丙烯材料。本发明制备

的高极性聚丙烯材料,可以提高制品的极性,改善制品的表面涂

饰性,保持聚丙烯原料的优良力学性能,对生产设备要求低,效率

高。

<REC>

<申请号>=CN99102881.3

<名称>=聚合铝与聚丙烯酰胺复合型高效能絮凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=汤鸿霄;石宝友

<申请日>=1999.03.12

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号石宝友

<摘要>=本发明公开了一种无机高分子与有机高分子的

复合絮凝剂及其制备方法。该絮凝剂以聚合氧化铝、聚丙烯酰

胺及其衍生物为原料,将具有一定碱化度的聚合氯化铝与聚丙

烯酰胺或其衍生物按一定的比例复合,经混合加热搅拌反应即

得。该絮凝剂既可发挥优良的电中和能力,又具有高效能的架桥

作用。合成方法的特点是原料来源丰富,合成步骤简单,操作方

便。

<REC>

<申请号>=CN99105868.2

<名称>=丙烯基树脂组合物

<申请（专利权）人>=日本聚化株式会社

<发明（设计）人>=傍岛好洋;早川优;伴野义博

<申请日>=1999.04.29

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明提供一种丙烯基树脂组合物,它包括以下

组分(a)～(e):(a).一种丙烯/乙烯嵌段共聚物,其中含有一种晶态

聚丙烯均聚部分(单元A)和一种乙烯/丙烯无规共聚物部分(单

元B);(b).一种乙烯/α－烯烃共聚橡胶;(c).一种具有分子量大于

等于450的受阻胺化合物;(d).一种成核剂;及(e).具有1.5～15微

米平均颗粒尺寸的滑石。该组合物适用于工业设备的各种构件,

尤其是汽车内部构件。

<REC>

<申请号>=CN99104473.8

<名称>=封闭水体用复合净水剂

<申请（专利权）人>=苏州市建设科技发展有限公司

<发明（设计）人>=郑梦卿;谢德芬;王希哲

<申请日>=1999.04.21

<地址>=215007江苏省苏州市东大街瑞云楼5－10房

<摘要>=一种封闭水体用复合净水剂,它由氧化剂高锰酸

钾、灭藻剂硫酸铜、无机高分子絮凝剂聚合铝、有机高分子絮

凝剂聚丙烯酰胺、离子吸附剂沸石和阳离子沉淀剂按一定比例

复合而成。本发明复合净水剂属物理化学净水剂,与生物净水剂

相比,具有见效快、净化效果好、成本低、净化水质保持期长等

优点。它最适用于治理园林及风景小区景观性封闭水体污染,

也适用于治理其他中、小型封闭小体微污染。

<REC>

<申请号>=CN99107226.X

<名称>=聚丙烯的阻燃剂组合物

<申请（专利权）人>=福裕化学有限公司

<发明（设计）人>=梁祥麟

<申请日>=1999.05.11

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=一种聚丙烯的阻燃剂组合物,其特征在于:该组合

物包括如下成份和配比(重量份数):低温火焰抑制剂20—80;高

熔点的阻燃添加剂1—60;高阻燃效率的添加剂1—70;热安定剂

1—10;克服使用单一种阻燃剂的弊端,使相互协同作用,达到最

佳阻燃的效果。

<REC>

<申请号>=CN99109601.0

<名称>=多重降解的组合物母粒

<申请（专利权）人>=北京清大亚太科技研究中心

<发明（设计）人>=钱晓辉;郑经涛;帕特·斯塔尔;鄢必让

<申请日>=1999.06.30

<地址>=100081北京市海淀区学院南路68号吉安大厦203室

<摘要>=一种多重降解的组合物母粒,它是将油酸铁、过氧

化二苯甲酰、乙酰丙酮化钴、硬脂酸铁、聚乙烯醇、玉米醇溶

蛋白、碳酸钙和叶蜡石粉、亚磷酸三苯酯、先导树脂(如聚乙

烯)、增塑剂(如甘油)、超低密度聚乙烯和水混合造粒而成的。

将此母粒加入到聚乙烯、聚丙烯等合成树脂中,制成相应的具有

优异的机械性能和降解性能的制品,是最新一代的降解组合物

母粒。

<REC>

<申请号>=CN99108609.0

<名称>=新聚碳化二亚胺聚合物和其在汽车涂料中作为粘合剂层间层的用途

<申请（专利权）人>=巴斯福公司

<发明（设计）人>=A·J·泰伊

<申请日>=1999.06.15

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种聚碳化二亚胺嵌段共聚物,含有聚碳化二亚

胺嵌段和改性嵌段,后者典型地为聚酯二醇聚丙烯酸酯二醇大

单体型聚丙烯酸酯聚氨酯二醇聚醚二醇二胺聚乙烯/聚丁烯二

醇嵌段,该共聚物可用于汽车涂料组合物。其制备是首先合成碳

化二亚胺嵌段和改性嵌段,接着将它们连接在一起;或者首先得

到改性嵌段接着将碳化二亚胺聚合到预形成的改性嵌段上。当

聚合物被用于要求润湿的面涂层时希望的是改性嵌段含有高

极性部分。

<REC>

<申请号>=CN99109064.0

<名称>=一种表面金属化的高分子薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=鲍春莉;谢大韬;吴瑜光;关家玉;刘学新;徐端夫

<申请日>=1999.06.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明的表面金属化的高分子薄膜是将聚酯或

聚丙烯薄膜放入金属蒸汽真空弧放电离子源的放电靶室中,放

电靶室内通入1.0Pa的氩气,在工作电压为40千伏的条件下,起

弧放电使氩气和金属原子电离,通过金属离子注入到高分子薄

膜中,得到金属表层深度为0—60微米的高分子薄膜。可用作抗

静电或电磁屏蔽材料。

<REC>

<申请号>=CN99110305.X

<名称>=可紫外线固化压敏粘合剂

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=R·S·沃勒克;R·埃德尔曼

<申请日>=1999.07.13

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种可紫外线固化粘合剂组合物,它包含带有光

敏侧基部分的聚丙烯酸酯、乙烯基醚及鎓盐光引发剂。该组合

物在环境温度下是液体,用紫外照射固化为在85℃～－40℃整

个范围内具有优良剥离强度的压敏粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN99112656.4

<名称>=废塑料、废橡胶复合改性沥青

<申请（专利权）人>=沈阳市城建沥青混凝土厂

<发明（设计）人>=王利泉

<申请日>=1999.01.28

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区东建街73号

<摘要>=一种用于交通路桥工程中的废塑料、废橡胶复合

改性沥青,产品配方包括废胶粉、煤焦油、活化剂、聚乙烯、聚

丙烯、沥青、制备工艺是将废塑料进行人工筛选沥青投入搅拌

器加热,加入废胶粉,加入煤焦油和活化剂,加入聚乙烯,搅拌器

进行高速搅拌,加入聚丙烯,降低搅拌速度,再搅拌半小时即成改

性沥青。该产品构思科学、制备工艺合理、提高路面强度和寿

命、冬夏季不造成路面破坏、降低维护费用。

<REC>

<申请号>=CN99112806.0

<名称>=一种蚓激酶制备工艺

<申请（专利权）人>=长春高斯达生化药业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=孙启良;冯来坤

<申请日>=1999.04.01

<地址>=130041吉林省长春市柳条路2号

<摘要>=本发明公开了一种蚓激酶制备工艺,将蚯蚓经生

理盐水处理,采用匀浆、冻融法制备蚯蚓粗提物,然后通过超

滤、亲和层析、离子交换及分子筛等技术组合,从蚯蚓中提取纯

化三种有纤溶活性的蚓激酶,其分子量分别为3.0±0.2万、2.5

±0.2万及2.2±0.2万的三种蛋白质,其纯度分别达到SDS－聚

丙烯酰胺凝胶电泳(SDS－PAGE)显示一条带,高效液相色谱

(HPLC)呈现一个峰的水平,其纤溶活性均为每mg含相当于尿

激酶活性1000单位以上。体外溶血栓试验证明有良好的直接溶栓

作用;动物体内试验证明,其体内溶血栓活性优于尿激酶。

<REC>

<申请号>=CN99112736.6

<名称>=废塑料低成本高收率炼油法

<申请（专利权）人>=张昭明

<发明（设计）人>=张昭明

<申请日>=1999.03.12

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区岐山中路39号

<摘要>=废塑料低成本高收率炼油法,它的要点是在废弃

的聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯等废塑料中加入适量废机

油或石油炼出的减压馏分、重油等,在焦化釜中有压或常压下进

行焦化裂解,并将裂解出的油气引入分馏塔便得到轻质油,本发

明工艺方法简单,设备投资小,不需要催化剂,成本低,而轻质油

的收率可以达到废塑料和废机油等总重量的90%左右。

<REC>

<申请号>=CN99112862.1

<名称>=高填充无机物塑料制品材料和制作工艺及制作设备

<申请（专利权）人>=段锡黎

<发明（设计）人>=段锡黎

<申请日>=1999.04.16

<地址>=116001辽宁省大连市中山区顺阳街29号6－2

<摘要>=高填充无机物塑料制品材料和制作工艺及制作

设备,按重量百分比聚丙烯20—40%、聚乙烯10—30%、无机

填料碳酸钙或滑石粉或者碳酸钙和滑石粉30—60%,外加添加

剂混合,用双螺杆挤出机与拉片机之间配有拉片机头的设备进

行混炼,并直接拉制成板材。这样减少了因高无机物引起的粹性

及易碎性,更加接近于聚丙烯的性能,简化了制作板材材料的工

艺和制作设备、降低了能耗和费用。

<REC>

<申请号>=CN99113363.3

<名称>=无石棉无机墙体保温涂料

<申请（专利权）人>=张峻来

<发明（设计）人>=张峻来

<申请日>=1999.10.25

<地址>=124126辽宁省盘锦市吴家乡团结村国泰赫硅王保温厂

<摘要>=一种无石棉无机墙体保温涂料,可应用于冶金、石

油、电力、采暖、建筑等领或不同温度范围的绝热保温,其生产

工艺步骤为:首先将聚丙烯酰胺加水400份,浸泡12小时使之成

为粘稠溶液,备用;赫硅粉、钙化棉、珍珠岩、轻质碳酸钙进行

混合搅拌,然后加入聚丙烯酰胺溶液进行搅拌充分30分钟;最后

加入改性水玻璃,继续搅拌均匀,即可。该产品无毒、无害、无

污染,轻质、坚硬,其防火、绝热、保温、隔音、吸声等性能稳

定,均高于同类产品,使用后外观无裂纹和损坏,耐高温可达

1300℃,喷涂、抹涂皆可,操作使用方便,可制成膏体涂料和干粉

涂料,易于运输、包装、保管,保质期长。

<REC>

<申请号>=CN99113250.5

<名称>=一种高温暂堵剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=辽河石油勘探局钻采工艺研究院

<发明（设计）人>=许占双;王浩;龙华;刘恩宏

<申请日>=1999.09.15

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台

<摘要>=本发明涉及一种稠油油田蒸汽吞吐开采中控制

吸汽剖面的高温暂堵剂及其制备方法。采用了聚丙烯酰胺、氧

化镁、丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵和水所组成的

体系,经交联聚合反应形成成胶体。成胶体和固相颗粒在地层中

封堵高渗透层,可以解决蒸汽吞吐中蒸汽在各个油层吸汽不均

的问题,并且随着注汽过程的逐渐进行,成胶体渐渐破坏,可获得

分层注汽、合层采油的目的。

<REC>

<申请号>=CN99113394.3

<名称>=一种制造火化棺的塑木材料及生产工艺

<申请（专利权）人>=白天

<发明（设计）人>=白天

<申请日>=1999.11.03

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区永昌路5－1号2门603室

<摘要>=一种制造火化棺的塑木材料,是以废旧塑料、改性

剂、低压聚乙烯、聚丙烯、木粉、阻燃剂、增强剂、白油、硬

脂酸锌为原料,经过混合、造粒制成塑木材料。本发明的产品具

有重量轻,强度高,成本低,变形小等特点,能够减少环境污染,生

产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN99113397.8

<名称>=一种丝状真菌传代培养包裹保存方法

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳应用生态研究所

<发明（设计）人>=韩桂云;张成刚;葛英华;何兴元;田春杰;吴清风

<申请日>=1999.11.03

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=本发明涉及一种丝状真菌传代培养包裹保存方

法。操作步骤是:培养菌种的基质制备,定量分装,蒸气灭菌;制成

小斜面,然后接种;将接好的斜面菌种进行恒温培养,将培养好的

斜面菌种移置至室温放置3～10天;将纸、聚丙烯膜蒸汽灭菌后,

先用纸包裹紧培养好的斜面菌种,再用聚丙烯膜包严扎紧;将包

扎好的菌种置于室温或温度T为0>T≤10℃的冰箱内保存。本

发明成本低,不需要增设特殊设备,原材料来源广,又简便易行、

复苏效果好、应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN99115016.3

<名称>=利用废塑料生产α高级烯烃

<申请（专利权）人>=孙建武

<发明（设计）人>=孙建武

<申请日>=1999.07.16

<地址>=610056四川省成都市二环路东一段14号28幢217号

<摘要>=一种利用废塑料生产α高级烯烃的工艺方法,属

于化工环保技术类。本发明可以彻底解决一大部分“白色污

染”的危害,变废为宝。也为α高级烯烃的生产开辟了一种新途

径。其主要特征为:将废聚乙烯聚丙烯类塑料用溶剂加热溶解后,

在裂化炉催化裂解,冷却分馏后得到的产物为α高级烯烃。本发

明的生产工艺及设备简单,转化率高达70～80%,α高级烯烃是

重要的化工原料,生产过程无有害三废排放,具有较高经济价值

和环保社会价值。

<REC>

<申请号>=CN99115230.1

<名称>=用于纸品和包装制品的低苯裱胶水及其制造方法

<申请（专利权）人>=尹绍明

<发明（设计）人>=尹绍明

<申请日>=1999.01.20

<地址>=414014湖南省岳阳市云溪区岳化总厂研究院

<摘要>=本发明公开了一种低苯裱胶水及其制造方法,其

原料配比为EVA树脂15～22份,氯化聚丙烯树脂1～5份,复合

抗氧剂0.1份,增粘树脂15～22份,其余为按含固量35%～40%

计量后的混合溶剂,混合溶剂由甲苯和溶剂油组成,甲苯∶溶剂

油=2～10∶90～98(重量),在25～50℃的温度下搅拌2～5小时

制得,解决了环境污染及制品成本高等问题,具有制品后续加工

和使用不起泡脱胶,环境污染程度低等优点,广泛适用于纸品和

包装制品应用。

<REC>

<申请号>=CN99117268.X

<名称>=味精废水絮凝下沉物的脱水与制造饲料蛋白方法

<申请（专利权）人>=华南农业大学;国家环境保护总局华南环境科学研究所

<发明（设计）人>=叶盛英;芩超平;王兆梅

<申请日>=1999.12.03

<地址>=510642上海市广州市天河区五山

<摘要>=本发明属食品发酵行业废弃物综合利用领域。提

供一种味精生产废水絮凝下沉物脱水方法及脱水后利用技

术。在下沉物中加入聚丙烯酰胺作调理剂以及天然植物纤维素

作助滤剂,用连续带式压滤机进行机械脱水,分离后滤饼含水率

为58%;滤饼接入有效微生物群(EM)进行发酵,发酵产物作饲料

蛋白。按照本发明,可大规模连续地对下沉物脱水。滤饼便于贮

放、运输,滤液清澈透明,有利于后续污染治理工艺。滤饼接入

有效微生物群(EM)发酵,发酵产物蛋白含量高,可达40%左右。

<REC>

<申请号>=CN99117293.0

<名称>=木粉增强聚丙烯模塑料及其制备方法

<申请（专利权）人>=广东工业大学;中山大学

<发明（设计）人>=李铁骑;曾汉民

<申请日>=1999.12.17

<地址>=510090广东省广州市东风路729号大院广东工业大学

<摘要>=本发明涉及一种木粉增强聚丙烯模塑料及其制

备方法。成分包括聚丙烯、木粉、大分子偶联剂、加工助剂,

用双螺杆挤出制备的该模塑料,由于采用大分子偶联剂,使木粉

的增强作用得到充分发挥,其拉伸模量、拉伸强度、冲击强度可

分别提高100～180%、16～38%和15%。该模塑料具有良好的

加工性能,易于用注塑或模压的方法成型,适合于制备各种外观

和性能良好的制品。

<REC>

<申请号>=CN99117369.4

<名称>=瓷砖漆及其生产方法

<申请（专利权）人>=樊岁新

<发明（设计）人>=樊岁新

<申请日>=1999.11.16

<地址>=637205四川省西充县太平初级中学

<摘要>=本发明公开了一种瓷砖漆,其特征在于:由下列组

份和重量比配制而成:聚丙烯酰胺15—25,四硼酸钠4—15,苯丙

乳液3300—5000,荧光增白剂8—10,洁净水4900—6700,必要时

添加100—150重量份颜料,本发明产品涂布后膜面平整,光滑、

坚硬、附着力强,高防污、高防水、高耐候、色泽均匀,色调优

雅柔和,且可降低成本30—40%。

<REC>

<申请号>=CN99118209.X

<名称>=混合纤维混凝土排水管

<申请（专利权）人>=刘国祥

<发明（设计）人>=刘国祥

<申请日>=1999.08.18

<地址>=751203宁夏回族自治区中宁石空火车站东600米中宁石膏厂

<摘要>=本发明涉及排水工程用制品。该排水管的原料及

重量百分比为:PP纤维0.25—0.6%、碳纤维0.2—0.6%、聚丙

烯纤维0.4—0.7%、水泥18—20%、硅粉7.5—9%、添加剂9

—11%、砂子25—27%、石子36—39%。将上述原料按比例混

合均匀,加入适量的水拌匀,通过制管机挤压密实,成型后脱模养

护。本发明产品生产工艺简单,抗渗、抗腐蚀性能好,有耐久性,

并具有较好的韧性及抗拉、抗冲击能力,是一种理想的排水管。

<REC>

<申请号>=CN99117406.2

<名称>=无甲醛涂料印花遮盖白浆

<申请（专利权）人>=四川省纺织工业研究所;四川省益欣纺织化工有限责任公司

<发明（设计）人>=蒲宗耀;蒲实;黄玉华

<申请日>=1999.12.02

<地址>=610071四川省成都市十二桥街2号

<摘要>=本发明为一种无甲醛涂料印花遮盖白浆。其组分

和用量为:重量%,亲水性白碳黑0—10,钛白粉30—50,平平加03—6,乳化剂3—8,C<SUB>4</SUB>以下烷基醇5—10,羟基乙叉二膦酸盐1—3,无甲醛有机硅改性聚丙烯酸酯乳液15—27,水10—20。本发明无毒性;不易粘辊及堵网;可用合成增稠剂增稠;透明性好,可用于彩色罩印;遮盖性好,牢度高;存放时间长。

<REC>

<申请号>=CN99119657.0

<名称>=中密度聚乙烯组合物及其薄壁管材

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=王笃金;胡先波;冯威;赵莹;刘学新;徐端夫

<申请日>=1999.09.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明涉及一种中密度聚乙烯组合物及其薄壁

管材。该组合物由中密度聚乙烯、聚丙烯、乙烯/α－烯烃共聚

物和适量助剂(如稳定剂、分散剂、着色剂、流动稳定剂等)组

成。该组合物通过熔融挤出可实现管材的薄壁化,壁厚在0.1—

10mm之间,适用于节水灌溉系统所用的低压输水管道、滴灌和

渗灌管材等。

<REC>

<申请号>=CN99119654.6

<名称>=高密度聚乙烯组合物及其管材

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=冯威;赵莹;杨勇;胡先波;王笃金;刘学新;徐端夫

<申请日>=1999.09.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明涉及一种高密度聚乙烯组合物及其管

材。该组合物由高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、聚丙烯、

乙烯/α－烯烃共聚物以适当的配比混合,添加适量助剂(如稳

定剂、流动改性剂、分散剂、着色剂等)组成。采用该组合物通

过熔融挤出可实现管材的薄壁化,管材壁厚在0.1—10mm之间,

适用于节水灌溉系统所需的各种塑料管材。

<REC>

<申请号>=CN99119655.4

<名称>=聚丙烯组合物及其管材

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=冯威;王笃金;赵莹;胡先波;刘学新;徐端夫

<申请日>=1999.09.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯组合物及其管材。该组合

物由聚合级聚丙烯、化学降解聚丙烯、聚丙烯、乙烯/α－烯烃

共聚物以适当的比例混合,添加适量助剂(如稳定剂、流动改性

剂、分散剂、着色剂等)组成。采用该组合物通过熔融挤出可实

现管材的薄壁化,该管材的壁厚在0.1—10mm之间,适用于节水

灌溉系统的各种规格的管材。

<REC>

<申请号>=CN99119649.X

<名称>=一种低密度聚乙烯组合物及其管材

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=冯威;王笃金;胡先波;刘学新;赵莹;杨勇;徐端夫

<申请日>=1999.09.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明涉及一种低密度聚乙烯组合物及其管材

和制造方法。该组合物由低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙

烯、乙烯/α－烯烃共聚物以适当的比例混合,添加适量助剂(如

稳定剂、流动改性剂、分散剂、着色剂等)制成。采用该组合物

通过熔融挤出可实现管材的薄壁化,管材的壁厚在0.1—10mm

之间,适用于节水灌溉系统所用的管材,包括低压输水管道和滴

灌、渗灌等微灌管材。

<REC>

<申请号>=CN99120580.4

<名称>=高压电源设备的电绝缘和冷却材料

<申请（专利权）人>=GE医疗系统有限公司

<发明（设计）人>=H·W·A·耶德利特希卡

<申请日>=1999.09.30

<地址>=法国塞德克斯

<摘要>=用于高压电源设备的绝缘和冷却材料是包括至

少一种热塑聚合物和至少一种细粒陶瓷填充物的混合物,使得

所述材料具有至少0.9W/m.K.的热传导系数。所述热塑聚合物

是聚丙烯,聚醚酰亚胺,聚硫化苯基以及聚醚酰亚胺/聚硫化苯基

混合物。所述细粒陶瓷填充物可以是氧化铝,氮化铝,氮化硼,硫

酸钡和氧化铍,以及它们的混合物。该高压电源设备是为X射

线管设计的。

<REC>

<申请号>=CN99120505.7

<名称>=水性防腐万能胶的制备工艺

<申请（专利权）人>=王长海

<发明（设计）人>=王长海

<申请日>=1999.09.20

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区同泽南街720栋3－5－1

<摘要>=本发明属胶粘剂制备工艺领域,其特征在于:先将

环氧树脂、丁基溶纤剂、OP－10、聚乙烯醇溶液、硅酸钠依次

混合,反应温度控制在38-40℃;再加入聚丙烯酸脂,反应温度

控制在50℃;待上述生成物冷却至20-25℃后加入聚酰胺;环氧

树脂、丁基溶纤剂、OP－10、聚乙烯醇溶液、硅酸钠、聚丙烯

酸脂、聚酰胺的重量比依次为:(25-50)∶(2.5-10)∶(5-15)∶

(75-150)∶(1.5-3)∶(50-100)∶(25-50)。

<REC>

<申请号>=CN99119433.0

<名称>=一种仿真藤的生产方法

<申请（专利权）人>=范永庆

<发明（设计）人>=范永庆

<申请日>=1999.09.24

<地址>=315400浙江省余姚市余姚镇永丰村

<摘要>=本发明涉及仿藤生产领域,是用聚丙烯、聚乙烯为

主要原料生产藤的一种方法,该方法的生产配方(为重量比):配

方1:聚乙烯(HDPE)5000S30～50%聚乙烯(LLDPE)21H30～50%聚

丙烯(PP)F401 15～25%碳酸钙母料5～15%。适量的颜料、防紫外

线添加剂、防老化剂。工艺流程为各种配方经搅拌,送至预热温度

为150～250℃的挤塑机挤型,挤出随即冷却定形,被牵引拉至卷筒

为半成品,以待编织为各种“藤”制品。

<REC>

<申请号>=CN99120460.3

<名称>=远红外线塑料薄膜

<申请（专利权）人>=王庆波

<发明（设计）人>=王庆波;曲建科

<申请日>=1999.12.26

<地址>=266555山东省青岛经济技术开发区黄埔江路160号青岛生命可乐科技开发有限公司

<摘要>=一种远红外塑膜,它是选用除炭黑以外的木质

炭、石墨、活性炭为远红外辐射原料,是在原塑膜制作工艺不变

的情况下,加入一定量的远红外辐射材料制成,成膜物质是指聚

乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、尼龙;使用远红外塑膜苫盖作物,可

使地温提高,促进作物生长,提高作物产量。

<REC>

<申请号>=CN99122367.5

<名称>=高浓度苯二甲酸废水回收处理方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=栾兆坤;王曙光;贾智萍;樊耀波

<申请日>=1999.11.04

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及高浓度苯二甲酸废水的回收处理方

法,其废水COD值高达10000mg/L以上。该方法是首先用盐酸

溶液将废水的pH调到3.3左右,在快速搅拌下加入复合型聚合氯化

铝或有机高分子聚丙烯酰胺絮凝剂,经板框压滤机压滤,滤渣作为

原料可直接回收,滤液用氢氧化钠溶液或石灰乳调pH至6—7左

右,COD可降至2000mg/L以下,去除率达80%以上。然后排入污

水处理厂与生活污水混合后,再经生化处理达标排放。

<REC>

<申请号>=CN99123071.X

<名称>=交联聚丙烯酸钠的合成方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=吴耀明;申家成

<申请日>=1999.11.19

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于交联聚丙烯酸钠的合成方法。该方法

是以丙烯酸、氢氧化钠和碳酸氢钠为原料,在开口反应器中,聚

合中和一次完成,用副产物二氧化碳置换体系中空气,加入单组

分引发剂引发,加热至均匀发泡聚合为止的一步发泡聚合。用这

种方法合成高吸水树脂聚合工艺和设备简单,可操作性强,产品

吸水倍率稳定,残留单体少,聚合成本低。

<REC>

<申请号>=CN99121873.6

<名称>=一种低水泥耐火浇注料

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=王笃金;裴梅山;梁兰芳;徐怡庄;吴瑾光;王晓彬;卢一国;周长东;徐端夫

<申请日>=1999.10.22

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=一种低水泥耐火浇注料,由浇注料基体100份、微

细聚丙烯纤维0.05－2份、分散剂0.01－0.1份、减水剂0.01

－0.2份、水1－5份组成,其中浇注料基体(重量百分数)包括粗

骨料66－70%、粉料28－32%和粘结剂1－6%。本发明的浇注

料中由于含有易于分散的微细聚丙烯纤维,降低了拌合设备的

要求,简化了制备工艺。同时由于微细聚丙烯纤维在浇注料基体

中易于分散,不抱团,施工性能好,形成的浇注体有较高的体积密

度、抗折强度、耐压强度、荷重软化温度,低的线变化率,优良

的抗爆裂性能。

<REC>

<申请号>=CN99122080.3

<名称>=一种聚丙烯成核透明剂及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李春成;朱光;李贞宜

<申请日>=1999.10.28

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明聚丙烯成核透明剂是脱氢枞酸和脱氢枞

酸金属盐按40～90∶10～60组成的混合物。其制法是将40～

90份脱氢枞酸与10～60份脱氢枞酸金属盐混合,研磨,过筛制

得。本发明聚丙烯成核透明剂可用作均聚聚丙烯、无规共聚聚

丙烯、嵌段共聚聚丙烯的成核剂。该成核剂改善了聚丙烯塑料

的透明性,提高了聚丙烯结晶温度、抗张强度和热变形温度。

<REC>

<申请号>=CN99123575.4

<名称>=含低色度高酸值高分子量马来化聚丙烯的组合物及其应用

<申请（专利权）人>=伊斯曼化学公司

<发明（设计）人>=T·D·罗伯特;S·W·科

<申请日>=1995.08.18

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=本发明涉及一种物质组合物,包括一种马来化聚

丙烯,其酸值高于4.5,黄度指数不超过76,数据分子量至少为

20,000。本发明的组合物可作为相容剂与许多其它原料混

合。

<REC>

<申请号>=CN99125222.5

<名称>=通信电缆用聚乙烯高速绝缘料及制备工艺

<申请（专利权）人>=杨卫国

<发明（设计）人>=杨卫国;胡建春;孔灵华

<申请日>=1999.11.30

<地址>=311100浙江省余杭经济开发区2号富天集团胡建春

<摘要>=本发明涉及一种通信电缆用聚乙烯高速绝缘料

及制备工艺,它由高密度聚乙烯树脂、低密度聚乙烯树脂、聚丙

烯树脂、铜离子抑制剂和抗氧化剂组成,经称量、混合、挤出、

切粒、干燥、包装而成,它有良好的氧化稳定性、韧性和耐磨性,

并且在拥有优良的绝缘性能的同时,兼具有优良的耐环境应力

开裂和耐热应力开裂的性能,能在高速挤出工艺中达到1000—

2500米/分钟的线速,各项性能均符合YD/T322—1996的标准要

求。

<REC>

<申请号>=CN99125505.4

<名称>=一种能吸水、保水的化肥及其制造方法

<申请（专利权）人>=刘玉清;石文堂

<发明（设计）人>=刘玉清;石文堂

<申请日>=1999.12.02

<地址>=030002山西省太原市府东街261号山西省经贸委新技术推广中心

<摘要>=本发明涉及一种能吸水、保水的化肥及其制造方

法。它是由能够吸收并且保持水份的高分子树脂如淀粉基聚丙

烯酰胶或交联聚丙烯酸钠等与化肥如尿素,普通过磷酸钙及硝

酸铵等为原料,经过复混包裹或包覆涂膜处理而成。该保水化肥

不但能为农作物提供养份,而且能保证根系的水份供给,提高化

肥的利用率。依照本发明制备的保水化肥,可使旱作农业区的农

作物产量提高,减少化肥施用量及降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN99801392.7

<名称>=用于制造固态取向膜的聚丙烯组合物

<申请（专利权）人>=蒙岱尔技术有限公司

<发明（设计）人>=T·N·恩古延;R·A·菲利普斯

<申请日>=1999.07.29

<地址>=荷兰霍夫多普

<摘要>=披露了一种用于制造固态取向膜的聚丙烯组合

物。该组合物主要包含两种全同立构聚丙烯,一种聚丙烯的熔点

温度明显低于另一种聚丙烯的熔点温度。在该组合物的一个实

例中,熔点较高的聚丙烯是用齐格勒－纳塔催化剂制成的,而熔

点较低的聚丙烯是用金属茂催化剂制成的。与熔体流动速率相

类似而用齐格勒－纳塔催化剂制成的聚丙烯和其固态取向膜

相比,该组合物能为由其制得的取向膜提供较好的升高温度拉

伸特性和物理性能的综合性能。这样,在相同或较低的升高温度

屈服应力下,该组合物的取向膜显示出改进的性能,如刚性、断

裂伸长、尺寸稳定性和氧气阻隔性。也披露了一种制造取向、

软包装膜的方法。在此方法中,由组合物熔融挤出流延片,在将

其冷却直至成为固体后,在拉伸时片不会断裂但低于组合物Tm

的温度下拉伸该流延片达所需的取向程度。然后将所得的膜至

少冷却到熔点较低的聚丙烯的结晶温度。

<REC>

<申请号>=CN99801870.8

<名称>=聚丙烯系组合物

<申请（专利权）人>=智索股份有限公司

<发明（设计）人>=仓持仁;古嶋修;隅祥高;中岛隆则;秋田谷真一

<申请日>=1999.08.13

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明的组合物以低成本提供压花转印性优

良、适用于各种表皮材料和内装饰材料。本发明的聚丙烯系组

合物,其中含有含结晶性聚丙烯和丙烯－α烯烃共聚物的丙烯

系嵌段共聚物成分、烯烃系合成橡胶成分和/或苯乙烯系合成橡胶成分。共聚物的特性粘度[η]<SUB>RC</SUB>在6.5dl/g以下,共聚物与上述结晶性聚丙烯的特性粘度比[η]<SUB>RC</SUB>/[η]<SUB>PP</SUB>为0.5—1.3,该特性粘度比与它们的重量比、W<SUB>PP</SUB>/W<SUB>RC</SUB>之积([η]<SUB>RC</SUB>/[η]<SUB>PP</SUB>)×(W<SUB>PP</SUB>/W<SUB>RC</SUB>)在0.2—4.5。结晶性聚丙烯与上述橡胶成分的熔融流动速率之比[MFR]<SUB>TR</SUB>/[MFR]<SUB>PP</SUB>为0.3—80。

<REC>

<申请号>=CN99803165.8

<名称>=提高聚丙烯熔体强度的方法

<申请（专利权）人>=聚合物澳大利亚有限公司

<发明（设计）人>=G·皮特埃尔斯;M·S·奥谢;G·莫阿德

<申请日>=1999.01.19

<地址>=澳大利亚维多利亚州

<摘要>=一种改性聚丙烯(共)聚合物的方法,该方法包括

在引发剂的存在下熔融混合聚丙烯(共)聚合物,所述的引发剂

选自用如下通式1表示的化合物,式中R选自任意取代的C<SUB>1</SUB>－C<SUB>18</SUB>酰基、任意取代的C<SUB>1</SUB>－C<SUB>18</SUB>烷基、用通式2表示的芳酰基、和通式3表示的化合物,式中U、V、X、Y、Z、U’、V’、X、Y’和Z’各自选自氢、卤素、C<SUB>1</SUB>－C<SUB>18</SUB>烷基、C<SUB>1</SUB>－C<SUB>18</SUB>烷氧基、芳氧基、酰基、酰氧基、芳基、羧基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、三烷基甲硅烷基、羟基或用通式4表示的基团,式中T是亚烷基。

<REC>

<申请号>=CN99802589.5

<名称>=水溶胀性密封材料

<申请（专利权）人>=达特韦勒橡胶塑料股份公司;托马斯·曼格

<发明（设计）人>=托马斯·曼格;卓根·达姆;昆特·普莱瑟

<申请日>=1999.01.08

<地址>=瑞士沙特多夫

<摘要>=本发明涉及一种用于预成型密封件的可选发泡

的密封组合物,它在经水处理时可以溶胀。本发明也涉及一种从

橡胶和/或弹性体对其进行制备的方法,含有橡胶/弹性体组份基

体兼有嵌杂其中的粒状吸水性物质和交联和加工助剂以及改

性剂。吸水性物质是(A)多糖和(B)高吸水性合成聚合物的组合

体,其中(A)多糖选自纤维素、淀粉、接技型淀粉以外的淀粉衍

生物、直链淀粉、支链淀粉、葡聚糖、果胶、菊粉、甲壳质、

黄原胶、藻酸、藻酸盐、角叉菜、石脐素、愈创葡聚糖、海带

多糖、古洛糖酸、支链淀粉糖、地衣多糖或其混合物与(B)高吸

水性合成聚合物选自(甲基)丙烯酸酯基聚合物、聚(甲基)丙烯酸

及其盐、聚丙烯酰胺、聚醇或所述合成聚合物的共聚物。采用

此新型的密封组合物就能对地面建筑、地下工程、隧洞和沟渠

工程施以可靠的密封。

<REC>

<申请号>=CN99804232.3

<名称>=糖加工中抑制结垢的方法

<申请（专利权）人>=联合科松有限公司

<发明（设计）人>=罗伯特·贝伦德;亨德里卡·科尔内利娅·库齐

<申请日>=1999.02.22

<地址>=荷兰罗森达尔

<摘要>=在糖液流蒸发过程中,将0.1—200ppm的羧烷基

果聚糖加入糖液流中,可以阻止或抑制钙盐,包括碳酸钙、草酸

钙的沉积和泡沫的形成,其中羧烷基果聚糖中每个单糖单元含

有0.5—3个羧基,且0.4—2.5个羧基是羧烷基。特别地,羧烷基

是羧甲基,其它的羧基可通过氧化获得。羧甲基果聚糖可起到与

聚丙烯酸酯类似的效果,然而从健康和环境的角度来说,聚丙烯

酸酯又是不可取的。

<REC>

<申请号>=CN99805651.0

<名称>=玻璃微纤维柱及用其制备和纯化质粒DNA的方法

<申请（专利权）人>=李璟日

<发明（设计）人>=李璟日

<申请日>=1999.04.01

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明公开了用于质粒DNA制备和DNA纯化的

玻璃微纤维柱试剂盒及制备和纯化DNA的方法。该柱试剂盒

使用硼硅酸盐玻璃微纤维膜和/或颗粒形成的树脂。它们对从细

菌培养物中大量制备高纯度质粒DNA和从琼脂糖凝胶与聚丙

烯酰胺凝胶中简便快速纯化DNA是有用的。DNA制备物的纯

度非常高,因此可用于各种高级实验,包括基因克隆,转染入哺乳

动物细胞和转导,碱基测序分析,PCR,放射性标记的DNA探针

定量,用放射性标记的DNA进行细胞增殖生物试验等。

<REC>

<申请号>=CN99807167.6

<名称>=膨胀组合物

<申请（专利权）人>=PFC萨里凯姆有限公司

<发明（设计）人>=G·E·阿什林;R·G·库尔特

<申请日>=1999.05.14

<地址>=英国萨里

<摘要>=该组合物含有鳞片状石墨和载体,该载体优选是

聚氯乙烯、聚乙烯或聚丙烯。该组合物可通过将合适的混合物

与另外的塑料材料共挤出来制备,以形成连续长度的复合材料

制品。该制品包括纸张、管、燃料管、门条、电用导线管和电

用电缆。

<REC>

<申请号>=CN99810453.1

<名称>=由间同立构聚丙烯与热塑性聚合物的共混物制备的泡沫塑料、

<申请（专利权）人>=陶氏化学公司

<发明（设计）人>=C·P·帕克

<申请日>=1999.08.26

<地址>=美国密执安州

<摘要>=提供了由间同立构聚丙烯(sPP)树脂与可发泡的热

塑性聚合物树脂的共混物制得的泡沫塑料,其展现先前难以(若

非不可能者)达成的所需性质的结合。本发明的泡沫塑料可应用

于诸如热绝缘、包装及形成模塑制品(诸如,杯子及盘子)的用途。

<REC>

<申请号>=CN99811165.1

<名称>=用于洗衣用洗涤粉的助洗剂附聚物

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=J·M·克鲁斯;M·C·詹森

<申请日>=1999.09.09

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种改善洗衣用洗涤粉的储存稳定性和溶解性

的方法,其包括以下步骤:(a)制备不含碳酸钠的助洗剂附聚物和

(b)将该助洗剂附聚物加入洗衣用洗涤粉组合物中。该助洗剂附

聚物的含量为洗衣用洗涤粉组合物重量的约14%－21%。该助

洗剂附聚物具有一定组成,包括硅铝酸盐离子交换材料和粘合

剂,该粘合剂选自表面活性剂、聚乙二醇、聚丙烯酸酯和其混合

物。该助洗剂附聚物还包括双三胺五乙酸钠(DTPA)和平衡量的

水,但该助洗剂附聚物不含碳酸钠。

<REC>

<申请号>=CN99811099.X

<名称>=基于聚丙烯酸酯的压敏可去除粘合剂、制备方法和含有它们的制品

<申请（专利权）人>=阿托·芬德利公司

<发明（设计）人>=J·德荣格;R·M·维斯顿

<申请日>=1999.07.21

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及基于聚丙烯酸酯的压敏可去除粘合

剂,其特征在于它们含有式(Ⅰ)的化合物,式中R<SUB>1</SUB>、R<SUB>2</SUB>和R<SUB>3</SUB>为相同或不同的,代表线形或支化的C<SUB>1</SUB>－C<SUB>8</SUB>、优选C<SUB>2</SUB>－C<SUB>6</SUB>的烷基;和R<SUB>4</SUB>代表H或酰基COR<SUB>5</SUB>,其中R<SUB>5</SUB>为线形或支化的C<SUB>1</SUB>－C<SUB>3</SUB>的烷基。本发明还涉及制备所述粘合剂的方法。本发明另外还涉及含有所述粘合剂的粘合标签和胶带。

<REC>

<申请号>=CN99813269.1

<名称>=次釉涂覆组合物及上釉的成形构件的制备方法

<申请（专利权）人>=索拉克有限公司;贝克工业公司

<发明（设计）人>=R·赫罗因;V·乔勒特;J－P·吉恩威

<申请日>=1999.10.06

<地址>=法国皮托

<摘要>=包含多于50wt%釉料、溶剂和热固性树脂的液体

组合物,所述树脂含有:OH指数范围为3至100mg KOH/g且分

子量小于100000g/mol的至少一种多羟基聚酯和/或多羟基聚

丙烯酸酯;适合于使所述聚合物的羟基官能团通过酯转移或加

聚进行反应的至少一种交联剂。其优点在于具备有助于在室温

下在板上进行涂布的稳定性,交联涂层在板上具有良好的粘合

力,使得可在釉料进行玻璃化之前成形。

<REC>

<申请号>=CN99815941.7

<名称>=热熔融粘合性聚丙烯/乙烯聚合物纤维以及用于制备该纤维的组合物

<申请（专利权）人>=陶氏化学公司

<发明（设计）人>=R·A·茂根斯;E·N·尼克博克;K·B·斯图尔特

<申请日>=1999.12.08

<地址>=美国密执安州

<摘要>=本发明涉及具有改进的粘合性能的纤维和聚合

物组合物。具体地说,本发明涉及一种多组分纤维,它含有一种

聚丙烯聚合物与高分子量(即,低熔融指数或熔体流动)乙烯聚

合物的共混物。本发明进一步涉及具有改进粘合性能的纤维和

聚合物共混物组合物在各种用途中的应用,特别是织造和非织

造织物,例如一次性失禁衣物和尿布。该纤维具有良好的可纺性,

并提供具有改进的粘合强度和伸长率的织物。

<REC>

<申请号>=CN99816015.6

<名称>=热塑性橡胶组合物

<申请（专利权）人>=SYH技术控股有限公司

<发明（设计）人>=V·S·潘迪兰杰

<申请日>=1999.12.03

<地址>=澳大利亚南澳大利亚

<摘要>=一种橡胶基质,它包含:a)10－90%(v/v)的天然

橡胶,b)一种或多种选自包含下述任一物质的聚合物的第一

种相容剂:i)腈类,ii)卤素,iii)乙酸酯类,iv)环氧化物,v)苯乙烯,

或vi)丙烯酸酯,和c)一种或多种选自包括下述任一物质的界

面助促进剂的第二种相容剂:i)聚乙酸乙烯酯,ii)乙烯－乙酸乙

烯酯,iii)聚丙烯腈或高腈树脂,iv)丙烯酰胺或聚丙烯酰胺,v)酚

醛树脂,vi)丙烯酸酯聚合物,vii)卤化聚合物,viii)马来酐或聚马

来酐,或ix)双马来酰亚胺。该橡胶基质可与一种或多种选自

包括下述任一物质的热塑性塑料混合,i)聚氨酯,ii)聚酯,iii)聚

酰胺,iv)丙烯酸酯,v)丙烯腈－丁二烯－苯乙烯,vi)聚烯烃,或

vii)纤维素酯,制成橡胶热塑性塑料的复合材料。

<REC>

<申请号>=CN99814549.1

<名称>=防火挤出物和由压模法生产的防火模制品

<申请（专利权）人>=拜尔公司

<发明（设计）人>=H·马格尔斯特德特;H·L·韦贝尔;R·施帕茨;K·R·斯塔尔克

<申请日>=1999.12.03

<地址>=德国莱沃库森

<摘要>=本发明涉及基于聚对苯二甲酸亚烷基二醇酯和

聚丙烯酸五溴苄基酯(PBBPA)的防火挤出物,尤其薄膜、片材和

电缆鞘。本发明的挤出物具有改善的断裂应力和断裂伸长,改善

的电性能和改善的表面质量。

<REC>

<申请号>=CN99816501.8

<名称>=含有结晶性破坏的表面活性剂的混合物的餐具洗涤组合物

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=J·J·谢贝尔;K·L·科特;D·S·康诺;T·A·克里佩;P·K·温森;W·M·谢赫珀;C·卡斯图里;J·C·T·R·布尔凯特－圣劳伦特

<申请日>=1999.12.15

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种手洗餐具组合物,包括:a)约0.1%－约

99.9wt%所述组合物的烷基芳基磺酸盐表面活性剂体系,该体系

包括约10%－约100wt%所述表面活性剂体系的两种或多种结

晶性破坏的下式烷基芳基磺酸盐表面活性剂:(B－Ar－D)<SUB>a</SUB>(M<SUP>q+</SUP>)<SUB>b</SUB>,其中D为SO<SUB>3</SUB><SUP>－</SUP>,M为一阳离子或阳离子混合物,q为所述阳离子的价,a和b的数经选择,以便所述组合物为电中性;Ar选自苯、甲苯及其组合;B包括至少一个含有5－20个碳原子的伯烃基部分和一个或多个结晶性破坏部分的总和,其中所述结晶性破坏部分从所述烃基部分中断或分支;并且其中所述烷基芳基磺酸盐表面活性剂体系的结晶性破坏程度为通过CST试验测定的其钠临界溶解度温度不高于约40℃,并且其中所述烷基芳基磺酸盐表面活性剂体系还具有至少一个以下性能:通过改进的SCAS试验测定的生物降解百分数超过四聚丙烯苯磺酸盐的;和B中非季碳原子与季碳原子的重量比为至少约5∶1;和b)约0.00001%－约99.9wt%所述组合物的常规手洗餐具助剂;c)约0.01%－约7wt%组合物的选自镁、钙及其混合物的二价离子。

<REC>

<申请号>=CN99816733.9

<名称>=胶带背衬

<申请（专利权）人>=3M创新有限公司

<发明（设计）人>=R·E·科祖拉;J·T·巴图西亚;P·J·哈格蒂;S·D·皮尔逊

<申请日>=1999.10.20

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=包括至少掺合或混合了第二聚烯烃的全同立构

聚丙烯的胶带背衬。该背衬是双轴拉伸的,以便提供一种具有下

列性能的任何一种或组合的膜:A)当采用所述方法测试2.54cm

宽的样品时,其穿刺能最高为20J/cm<SUP>2</SUP>,或者当采用所述方法测试1.27cm宽的样品时,其穿刺能最高为90J/cm<SUP>2</SUP>。B)当采用本文方法测试2.54cm宽的样品时,其穿刺伸长最高为1.3cm,或者当采用本文方法测试1.27cm宽的样品时,其穿刺伸长最高为2.0cm。C)MD上的拉伸强度最高为140MPa。在一个较佳实例中,该第二组分包括聚乙烯、聚丁烯或间同立构聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN200780004915.8

<名称>=纳米颗粒用于制备水基分散粘合剂的用途

<申请（专利权）人>=索尔维基础设施巴德霍宁根有限公司

<发明（设计）人>=大卫－克里斯托弗·格伦德;卡尔·科勒;朴在元;费迪南德·哈丁豪斯

<申请日>=2007.02.05

<地址>=德国汉诺威

<摘要>=本发明涉及纳米颗粒用于制备水基分散粘合剂的用途，尤其是其中的精细分散硫酸钡的用途。所述纳米颗粒可经过或不经过化学改性而使用。此类粘合剂的特征是性能得到改善，例如改善的内聚力，连同相当的附着力以及较高的耐热性。优选基于聚丙烯酸酯、聚氨酯和环氧树脂的分散粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN89104509.0

<名称>=辐照聚丙烯的热处理

<申请（专利权）人>=希蒙特有限公司

<发明（设计）人>=安东尼·杰·德尼古拉

<申请日>=1989.06.29

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种处理含有自由基团的，任意室

温老化的、被辐照的、通常为固体的高分子量的、半结

晶聚丙烯材料的方法，在暴露于使其中残余自由基团

减活化的高温下之前，将上述材料在40℃—110℃温

度下处理至少10分钟。在中间温度下处理聚合物

可引起自由基团的重新结合，随着产生更多的长链支

化作用。两阶段流化床法，最好第一阶段用中间温度

以使基团重新结合和第二阶段在较高温度下进行使

基团减活化。

<REC>

<申请号>=CN03156982.X

<名称>=聚烯烃/CaCO<SUB>3</SUB>复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=龙德行国际投资有限公司

<发明（设计）人>=王锡臣;殷俭;王广阳

<申请日>=2003.09.17

<地址>=100011北京市朝阳区鼓楼外大街23号

<摘要>=本发明涉及一种聚烯烃

/CaCO<SUB>3</SUB>复合材料及其制备方法。

该材料是以从合成塔直接合成出来的粉状聚乙烯或聚丙烯为

主体树脂与经活化处理的活性

CaCO<SUB>3</SUB>、功能助剂和加工助剂

混合后，经双螺杆挤出机挤出造粒，制得的聚烯烃

/CaCO<SUB>3</SUB>复合材料。根据粉状聚

烯烃的性能(分子量、分子量分布和熔体流动速率)、

CaCO<SUB>3</SUB>含量、

CaCO<SUB>3</SUB>表面活化方法以及所

用功能助剂不同，可制备具有不同性能、适合不同用途的系

列聚烯烃/CaCO<SUB>3</SUB>复合材料。本

发明与目前所采用的以聚烯烃粒料为主体树脂，通过

CaCO<SUB>3</SUB>填充母粒途径制备聚烯

烃/CaCO<SUB>3</SUB>复合材料相比，工艺简

单、成本低，在CaCO<SUB>3</SUB>含量相同

的条件下，复合材料的综合力学性能可提高10－15％，成本可

降低20－30％。

<REC>

<申请号>=CN200580002491.2

<名称>=含活性染料的含水液体组合物

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务（BVI）有限公司

<发明（设计）人>=L·哈泽曼

<申请日>=2005.01.06

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=含有活性染料和数均聚合度不超过1000的碱金

属聚丙烯酸盐或甲基丙烯酸盐以及2－(2－二乙基氨基乙氧基)

乙醇的含水液体组合物，其具有高贮存稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200710070753.X

<名称>=一种四环素分子印迹聚合物及其应用

<申请（专利权）人>=浙江省疾病预防控制中心;

<发明（设计）人>=吴平谷

<申请日>=2007.08.10

<地址>=310009浙江省杭州市老浙大直路17号

<摘要>=本发明提供了一种四环素分子印迹聚合物，由模板盐酸四环素分子、功能单体甲基丙烯酸、交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯、引发剂偶氮二异丁腈按照质量之比1～5∶2～10∶80∶0.1～0.5混合，再经原位聚合得到。本发明的四环素分子印迹聚合物，对四环素模板分子的立体结构具有“记忆”功能，对于残留分析样品溶液中的四环素、土霉素具有高选择性分离富集的特性；用本发明四环素分子印迹聚合物填装到聚丙烯外壳的小柱内，得到的四环素分子印迹固相萃取柱，比OasisHLB固相萃取柱更为简单、快速、高效，富集、净化效率更高。

<REC>

<申请号>=CN00119372.4

<名称>=可生物降解纤维级树脂组合物及其生产方法

<申请（专利权）人>=天津丹海股份有限公司

<发明（设计）人>=刘嘉藩;全世普

<申请日>=2000.07.13

<地址>=300381天津市西青经济开发区1号路5支路

<摘要>=本发明涉及可生物降解纤维级树脂组合物及其

生产方法。可生物降解纤维级树脂组合物重量比组成为变性淀

粉15—50%,钛酸脂系列偶联剂0.1—3.0%,润滑剂0.015—2.5%,

聚丙烯46—84%,其生产降解的性能优良。生产方法包括淀粉的

预处理、淀粉改性和熔融共混挤出造粒三个工艺过程。流程简

单、节能降耗,生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN01126227.3

<名称>=一种玻璃丝印蒙砂膏的制备方法

<申请（专利权）人>=上海多林化工科技有限公司

<发明（设计）人>=李建辉

<申请日>=2001.07.17

<地址>=201203上海市浦东新区张江高科技园碧波路328号A座112室

<摘要>=本发明涉及一种蒙砂膏的制备方法，特别涉及一

种玻璃丝印蒙砂膏的制备方法，主要解决已有技术蒙砂速度

慢、容易产生毛边、蒙砂效果受气候变化的因素大，制备方法

包括以下步骤：a.配制蒙砂粉，组分有：氟化氢铵、氟化铵、

氟化钙、氟硼酸钠、氟硼酸钾、氟硼酸镁、草酸、淀粉、硫酸

钡、氟硅酸钠；b.将上述混合物置于旋转搅拌釜内密封搅拌10

－40分钟；c.将搅拌好的蒙砂粉与工业盐酸按1∶0.1－1∶1进

行混合反应得到蒙砂液，将蒙砂液用普通丝网或尼龙网过滤得

到均匀乳状蒙砂液；d.配制蒙砂膏，组分有：乳状蒙砂液、有

机溶剂、聚丙烯酸树脂、高分子多糖化合物、钡盐、脂类化合

物；e.将上述混合物强力搅拌反应成熟至稠度合适的膏状物。

主要用于获得各种丝印蒙砂玻璃制品。

<REC>

<申请号>=CN00818615.4

<名称>=丙烯聚合物组合物、用其制成的膜以及多层层压物

<申请（专利权）人>=昭和电工塑料产品株式会社

<发明（设计）人>=渡辺和幸;柳井纯一

<申请日>=2000.08.04

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了一种树脂组合物、其膜和多层层压

物，它们适用于食品包装材料和药物包装材料。该树脂组合物

为一丙烯聚合物组合物：(1)对于通过差示扫描量热法测定的结

晶温度曲线，该组合物的主结晶峰温度(T<SUB>CP1</SUB>)为105～110℃，

第二结晶温度(T<SUB>CP2</SUB>)为65～85℃，第二结晶峰面积

(T<SUB>CA2</SUB>)与主结晶峰面积(T<SUB>CA1</SUB>)的比(AR)为4.0％或

更低；(2)该组合物于25℃在二甲苯中溶解部分的量(XI)为

10～30重量％，以及(3)该组合物在第二结晶温度(T<SUB>CP2</SUB>)

和于25℃在二甲苯中溶解部分的量(XI)之间的关系上满足下

式：T<SUB>CP2</SUB>≤－1.05XI+104。所述多层层压物含有至少下

述三层：(A)含丙烯－α－烯烃嵌段共聚物组合物的两个外层，

所述共聚物组合物含有：(a1)70～95重量％的聚丙烯嵌段，

和(a2)30～5重量％的弹性体嵌段，该弹性体嵌段为丙烯和一

种C<SUB>2</SUB>～C<SUB>12</SUB>(除C<SUB>3</SUB>之外)的α－烯烃的共聚物；

以及(C)一个含上述丙烯聚合物组合物的中间层。

<REC>

<申请号>=CN03141667.5

<名称>=稀土改性玻璃纤维/聚丙烯复合材料制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=程先华;吴炬

<申请日>=2003.07.17

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种稀土改性玻璃纤维/聚丙烯复合材料制备方

法，先对玻璃纤维进行预处理以去除表面残留的有机物，再在

室温下采用稀土改性剂对玻璃纤维进行表面改性处理，然后将

处理后的玻璃纤维短切，同聚丙烯粉料进行机械共混，控制玻

璃纤维的质量百分比为混合粉料的15～30％，然后将混合粉料

放入不锈钢模具中热压成型，制成复合材料。其中，稀土改性

剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝

酸和尿素。本发明工艺方法简单，成本低，对环境无污染，采

用本发明的工艺方法制成的复合材料具有优良的力学性能。

<REC>

<申请号>=CN200410012458.5

<名称>=一种新型聚氨酯/聚丙烯酸酯胶乳互穿网络聚合物乳液材料及其合成工艺

<申请（专利权）人>=耿耀宗

<发明（设计）人>=耿耀宗;肖继君;唐二军

<申请日>=2004.08.03

<地址>=050018河北省石家庄市裕华区裕华东路186号

<摘要>=本发明公开了一种新型聚氨酯/聚丙烯酸酯胶乳互穿网络聚合物乳液材料及其合成工艺。该乳液胶粒的粒径为30～100nm，核为聚氨酯聚丙烯酸酯接枝共聚物、核次外层为聚丙烯酸酯互穿网络聚合物、最外层为聚氨酯亲水聚合物，其合成工艺是：用分步法合成具有的聚丙烯酸酯[1]/聚丙烯酸酯[2]胶乳互穿网络聚合物予聚体；用传统方法合成聚氨酯羧基溶液并进行离子化；在高速搅拌下，将予聚体加入到离子化的聚氨酯溶液中，并进一步将稀释剂蒸出并回收，随后继续在70～90℃反应2小时，降温得到具有多层结构的LIPNPU/PA[1]/PA[2]/PU乳液材料。该乳液适于作皮革涂饰剂、木器漆、汽车阻尼涂料，汽车中间涂层、金属防腐漆的基料。

<REC>

<申请号>=CN02824564.4

<名称>=阻燃剂组合物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=G·A·卡波茨;N·莱利;J·青格;N·卡普里尼迪斯;R·E·金

<申请日>=2002.12.03

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=有机聚合物基质，例如聚烯烃如聚丙烯，可通过

加入一种增效混合物制成阻燃性的，所述增效混合物包括：(i)

至少一种低分子量受阻烷氧基胺稳定剂，(ii)至少一种高分子量

受阻烷氧基胺稳定剂和(iii)至少一种传统阻燃剂，选自含有有

机卤、磷和基于三聚氰胺的阻燃剂。本发明的组合物具有良好

的阻燃性能和光稳定性以及良好的机械性能。聚烯烃模制品对

光、热和氧稳定，加入至少一种受阻烷氧基胺和一种传统的阻

燃剂制成阻燃性的，同时允许通常高含量的阻燃剂填充剂大大

减少或消除。

<REC>

<申请号>=CN200410053031.X

<名称>=聚苯乙烯泡沫颗粒保温砂浆

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=陈兵;陈龙珠

<申请日>=2004.07.22

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种聚苯乙烯泡沫颗粒保温砂浆，用于建筑材料

工程技术领域。其各组分及其重量百分比为：硅酸盐水泥40～

45％，粉煤灰3～6％，微硅粉0～3％，聚苯乙烯泡沫颗粒1.3～

2.8％，聚丙烯纤维0.1～0.2％，石英砂42～47％，水性硅烷/

硅氧烷乳液5～8％。本发明容重轻，干燥密度为300～

480kg/m<SUP>3</SUP>；保温隔音性能好，导

热系数为0.07～0.13W/m·k；在原材料中采用粉煤灰部分取代

水泥，为废物利用，可减少对环境的污染，此外减少水泥用量，

节省能源；物理性能稳定，不开裂、不空鼓，抗老化，使用寿

命长，由于该产品加水就可应用，因此使用方便，可实现文明

施工；粘结性能好，与墙面和楼板粘结牢固；产品无毒、无味，

对人体无害，不污染环境，属于环保型保温节能材料。

<REC>

<申请号>=CN200410062603.0

<名称>=一种聚丙烯接枝共聚物及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=董金勇;曹晨刚

<申请日>=2004.06.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯接枝共聚物，由一种原

子转移自由基聚合引发剂在温和条件下引发聚合制备。该引发

剂的制备方法在包含Ziegler－Natta催化剂及助催化剂的非均

相催化体系存在下进行共聚，之后通过条件简单的加成反应得

到，收率接近100％。功能化官能团的接枝密度，接枝数量可

以进行精确调控。该共聚物保持聚丙烯原有的高熔点、高结晶

度等优良性能。

<REC>

<申请号>=CN200410053831.1

<名称>=一种聚烯烃组合物及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=上海杰事杰新材料股份有限公司

<发明（设计）人>=杨桂生;李小俊

<申请日>=2004.08.18

<地址>=201109上海市闵行区北松路800号

<摘要>=本发明公开了一种聚烯烃组合物及其制备方法

和应用。所说的聚烯烃组合物的组分和重量百分数包含：聚丙

烯20～70％，热塑性弹性体填充母粒5～50％，无机填料5～

40％，功能化聚烯烃树脂2－25％，偶联剂0～0.5％，抗氧剂

0.1～1％。本发明所生产的聚烯烃组合物具有良好的刚性和韧

性，可以很好的替代PS(聚苯乙烯)材料，用于制备各种家电外

壳或底座，比如电视机、空调洗衣机外壳、空调及洗衣机底座、

小家电外壳及底座等；用于IT产品，比如电脑机箱及显示器

外壳、键盘、鼠标部件等；用于汽车内饰件，比如汽车仪表板、

顶板、内门板、扶手等部件。

<REC>

<申请号>=CN200510010148.4

<名称>=带光栅光纤的碳纤维复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=谢怀勤;卢少微

<申请日>=2005.07.01

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号哈尔滨工业大学土木楼1441信箱

<摘要>=带光栅光纤的碳纤维复合材料及其制备方法，它

具体涉及一种可用于修复钢筋混凝土结构的碳纤维复合材料

及其制备方法，它的目的是为了实现对采用碳纤维复合材料修

复的钢筋混凝土结构进行实时监测。本发明的多个布拉格光栅

光纤2固定在碳纤维结构层1的内部并且2与1中的碳纤维束

1－1平行排列。本发明的制备方法的步骤包括：一、选择布拉

格光栅光纤2的规格，光纤是单模光纤并且它的表面有聚丙烯

保护层；二、将2在碳纤维结构层1固化前埋入1中并且保证

2与1中的碳纤维束1－1平行排列。用本发明加固修复钢筋混

凝土结构，再与钢筋混凝土结构荷载效应数值模拟软件匹配，

便可以实现集先进加固与实时健康测评双重功能于一体的目

的。

<REC>

<申请号>=CN200510047005.0

<名称>=以混凝、吸附、电解脱色处理焦化污水预处理工艺及装置

<申请（专利权）人>=鞍山市同辉科技发展有限公司

<发明（设计）人>=王辉

<申请日>=2005.08.05

<地址>=114046辽宁省鞍山市千山区大孤山镇

<摘要>=本发明涉及焦化污水、工业污水及生活污水处理

技术领域，是以混凝、吸附、电解脱色处理焦化污水的预处理

工艺及装置。首先将鼓风冷凝，蒸氨，粗苯终冷，脱硫脱氰，

焦油加工，苯精制及化验室排水收集在一起；然后将上述收集

的污水加入混凝剂聚合硫酸铁PFS或聚丙烯酰胺PAM进行混

凝处理；再将上述混凝处理后的污水进行吸附过滤，滤除混凝

后的悬浮物和油类；最后将上述吸附过滤后的污水进行电解脱

色；本发明的特点是：占地面积小，投资小，自动化程度高；

预处理效果好，悬浮物去除率：90％以上，油去除率：80％以

上，

COD去除率：35％以上，色度去除率：90％以上。

<REC>

<申请号>=CN200510044795.7

<名称>=栉孔扇贝两个微卫星标记CFEEM003和CFEEM007的快速检测方法

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=包振民;胡景杰;汪小龙;战爱斌;惠敏

<申请日>=2005.09.23

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=一种栉孔扇贝两个微卫星标记CFEEM003和

CFEEM007的快速检测方法。首先提取栉孔扇贝的基因组DNA

备用；然后用菌落原位杂交法筛选已构建的栉孔扇贝微卫星富

集文库，对阳性克隆测序，再在微卫星核心重复序列的两端设

计引物；并使用该引物对栉孔扇贝不同群体或群体内个体的基

因组DNA进行PCR扩增，再用10％非变性聚丙烯酰胺凝胶电

泳检测；利用已有软件准确快速地确定每个个体的基因型，获

得栉孔扇贝的遗传多态性图谱。本发明应用于栉孔扇贝遗传图

谱的构建、不同群体或养殖群体的遗传多样性分析和种质鉴定

等方面的研究。能够准确、方便、快捷地判读出每个等位基因

的大小和每个个体的基因型。

<REC>

<申请号>=CN200510085932.1

<名称>=氟共聚物/聚丙烯酸酯共混乳液及其制法和应用

<申请（专利权）人>=3M创新有限公司

<发明（设计）人>=喻志刚;李云峰;张雁燕

<申请日>=2005.07.13

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明涉及涂料领域，提供了一种氟共聚物/聚丙

烯酸酯共混乳液，其制备方法，及其在制备氟共聚物/聚丙烯酸

酯复合涂料中的应用。所述氟共聚物/聚丙烯酸酯共混乳液包含

1－95重量份的氟共聚物水分散液，以及99－5重量份的丙烯

酸乳液

或其单体。本发明的共混乳液可改善涂层的综合性能(如耐沾污

性、耐水耐油性、耐候性和/或耐酸碱性)，并可降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200580007926.2

<名称>=甘蔗汁澄清方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=F·A·R·迪奥尼西;I·V·奥基;R·J·卡拉布雷斯

<申请日>=2005.03.15

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种澄清粗甘蔗汁的方法，所述方法包括加入石

灰源，加入阴离子无机胶体或聚丙烯酰胺和进行碳酸饱充。

<REC>

<申请号>=CN200510131962.1

<名称>=一种聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=吴永刚;

<发明（设计）人>=吴永刚

<申请日>=2005.12.22

<地址>=102500北京市房山区燕山东风北里11号楼1门301号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯复合材料，包括如下成份和配比：聚丙烯10～100重量份，聚乙烯1～50重量份，无机刚性粒子1～50重量份，增韧剂1～50重量份，偶联剂0.01～10重量份和接枝相容剂1～50重量份。本发明采用多元共混和刚性粒子增韧的方法，使偶联剂和接枝的聚烯烃在无机刚性粒子表面形成过渡的界面层，并与增韧剂协调使用，使复合材料在保持较好的刚性的情况下，冲击强度具有很大程度的提高，而且还可以大大降低增韧剂的使用量，因此对复合材料刚性的损失大为降低，使得该复合材料在韧性和刚性上达到很好的平衡效果，与未使用无机刚性粒子增韧技术的普通汽车保险杠相比，在相同的冲击强度下，复合材料的弯曲模量提高15－30％。

<REC>

<申请号>=CN200510112047.8

<名称>=一种高粘度沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种透水性路面用高粘度改性沥青。本发明所述的高粘度改性沥青组合物，其各组分的重量分数如下：沥青100、苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、聚丙烯蜡3～6、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200510112050.X

<名称>=透水性路面用高粘度改性沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明涉及一种透水性路面用高粘度改性沥青组合物。本发明所述的透水性路面用高粘度改性沥青组合物，其各组分的重量分数如下：沥青100、分子量在3～30万之间的苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物3～12、平均分子量为500～15000，软化点为90～160℃的聚丙烯蜡3～6、硫磺0.05～1。本发明在沥青中掺入苯乙烯－异戊二烯－苯乙烯嵌段共聚物和聚丙烯蜡，不仅粘度很高，而且分散性和稳定性也很好，PG分级达到82－28，属于高性能的改性沥青，可用于一般的渗水性路面，也可以用于桥面铺装和应力吸收层等特殊场合。

<REC>

<申请号>=CN200610045753.X

<名称>=超细滑石粉增韧聚丙烯低密度壳体材料

<申请（专利权）人>=海城市金昌科技开发有限公司

<发明（设计）人>=李群;刘永丰

<申请日>=2006.01.26

<地址>=114200辽宁省海城市经济技术开发区铁西区

<摘要>=本发明涉及超细滑石粉增韧聚丙烯低密度壳体

材料，超细滑石粉增韧聚丙烯低密度壳体材料，母料配方按重

量份配比为：超细滑石粉(800目～5000目)60～80份，活化剂

1～3份，分散剂4～8份，弹性体0～16份，滑润剂2～3份，

载体8～13份；壳体材料配方按重量百分比：母料50～70％、

聚丙烯30～50％均匀混合后即可使用。该材料的综合性能指标

都接近ABS，壳体材料要求的主要力学性能指标冲击强度超过

ABS，因滑石粉特有的性能使制品表面硬度和光滑度提高，还

能够显著地降低材料的成本。

<REC>

<申请号>=CN200610052528.9

<名称>=反相悬浮聚合聚丙烯高吸水树脂制备方法中的防粘剂

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=徐伟亮;吴坚

<申请日>=2006.07.19

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=一种反相悬浮聚合聚丙烯高吸水树脂的制备方

法中的防粘剂，使用环己烷为溶剂，丙烯酸为单体，

K<SUB>2</SUB>S<SUB>2</CNIPR:SU

B>O<SUB>8</SUB>为引发剂，N，N’－亚甲

基双丙烯酰胺为交联剂，单甘酯或十八醇磷酯与司盘－60混配

或十八醇磷酯与单甘酯混配为分散剂，反相悬浮聚合，其特征

是：在反应体系中加入的防粘剂为：聚乙二醇－2000；或聚乙

二醇－6000；或聚乙二醇－2000与聚乙二醇－6000混配的一

种，防粘剂用量与单体丙烯酸的重量百分比为0.5～15％。本

发明制备的聚丙烯高吸水树脂，吸水率可达到300ml/g－

900ml/g，吸盐水率在40ml/g－100ml/g的高吸水性树脂。

<REC>

<申请号>=CN200610050925.2

<名称>=一种复合填充的聚丙烯树脂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=贵州省材料技术创新基地;贵州凯科特材料有限公司

<发明（设计）人>=秦舒浩;于杰;罗筑;郝智

<申请日>=2006.01.23

<地址>=550014贵州省贵阳市白云区白云北路贵州省材料技术创新基地

<摘要>=本发明提供了一种复合填充的聚丙烯树脂组合物及制备方法，上述组合物包括以下组份及含量(重量份)：聚丙烯50－80，聚乙烯1－15，乙烯基共聚物橡胶1－15，超微细无机填料1－25，玻璃纤维5－30，聚丙烯成核剂0.01－1，极性聚丙烯1－15，抗氧剂0.1－1。采用两步挤出工艺制造本发明产品。本发明的一种复合填充的聚丙烯树脂组合物不仅保持了通常的玻璃纤维增强聚丙烯优异的耐热性与刚性，而且具有断裂伸长率高、低温冲击强度高、注塑成型制件表面优良、聚丙烯结晶速度快且晶型可控、耐溶剂性能优异。

<REC>

<申请号>=CN200610024183.6

<名称>=一种适用于高氯高钙水质的缓蚀阻垢剂

<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司;弗克环保工程(苏州)有限公司

<发明（设计）人>=张雷;傅雁

<申请日>=2006.02.28

<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园

<摘要>=一种适用于高氯高钙水质的缓蚀阻垢剂，其包含10.0～11.0％的膦羧酸，30.0～35.0％的多元膦酸，16.0～18.0％的有机磷酸酯，0.20～0.40％的锌盐，0.04～0.06％的锰盐，4.0～6.0％的聚丙烯酸，0.4～0.6％的防霉剂和30.0～40.0％的纯净水。本发明提供的适用于高氯高钙水质的缓蚀阻垢剂，其可有效稳定水相中的钙离子，提高冷却水钙离子的允许浓度，促使钙垢疏松消解，从而有效控制水垢形成，具有良好的缓蚀阻垢性能。

<REC>

<申请号>=CN200610014056.8

<名称>=一种导电纤维母粒及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;天津工业大学

<发明（设计）人>=程博闻;丁长坤;康卫民;张桂芳;杨瑞玲

<申请日>=2006.06.06

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种导电纤维母粒及其制备方法。该母粒的质量百分比配方为：聚丙烯75－81％，纳米导电粉18～20％，助剂1～5％；纳米导电粉为锑掺杂氧化锡，平均粒径不超过0.1微米，电阻值10Ω·cm；助剂包括占纳米导电粉质量百分比的下列成分：偶联剂3～10％；分散剂2～5％；抗氧剂0.01～0.1％，偶联剂为单烷氧基钛酸酯偶联剂或氯丙基三甲氧基硅烷偶联剂；分散剂为低分子聚乙烯蜡；抗氧剂为四[β－(3’，5’－二叔丁基－4’－羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯。该制备方法采用本发明所述配方和下述工艺：纳米导电粉改性；真空干燥和混熔造粒。

<REC>

<申请号>=CN200610104612.0

<名称>=催化裂解炼焦母粒

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=李实军;吕功煊;李树本;闫亮

<申请日>=2006.09.14

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种炼制焦炭用催化裂解炼焦母

粒(料)。该母粒(料)由具有粘结成焦性的粘结成焦剂、催化裂解

催化剂、焦煤以及非焦煤组成，粘结成焦剂选自废弃塑料包括

树脂，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚碳等，废弃橡胶包括胶乳，

如丁苯橡胶、天然橡胶、乙丙胶乳等，裂解催化剂选自活性白

土、硅铝小球、含铁的工业废弃催化剂以及含铁矿物，必要时，

配入炼焦用煤，以期利用非焦煤生产出合格焦炭。

<REC>

<申请号>=CN200610163260.6

<名称>=聚醚二芳香酯类化合物的应用

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=张学全;陈斌;张巧风;张春雨;蔡洪光

<申请日>=2006.12.15

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明提供了聚醚二芳香酯类化合物的应用，其作为给电子体用于制备聚丙烯催化剂。其通式如图，其中：n为整数，且4≥n≥1；R<SUB>1</SUB>为氢、甲基、甲氧基、特丁基或卤素，其中卤素优选氯、溴；R<SUB>1</SUB>可以在邻位、间位、对位，其中优选R<SUB>1</SUB>在邻位和对位；R<SUB>2</SUB>为氢或甲基。以该类化合物作为给电子体的聚丙烯催化剂宽分子量分布的聚丙烯(Mw/Mn≥7)。

<REC>

<申请号>=CN200710098747.5

<名称>=一种用于含油污水处理的复合絮凝除油剂

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=娄世松;范洪波

<申请日>=2007.04.26

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明属于环保领域，涉及一种用于含油污水处理的复合絮凝除油剂的配制方法，特别适用于处理各种含油污水如炼油厂、油田污水的预处理。其特征在于配制方法上采用硫酸铝、氯化镁、氢氧化镁、膨润土和聚丙烯酰胺复合而成，各成分的重量百分比为：硫酸铝50％－90％，氯化镁5％－20％，氢氧化镁4％－20％，膨润土0.5％－5％，聚丙烯酰胺0.5％－5％，在常温下粉碎混合。本发明产品具有用量少、除油效率高、制备简单、成本低等特点，特别适用于处理各种含油污水如炼油厂、油田污水的预处理。

<REC>

<申请号>=CN99110550.8

<名称>=污水处理装置

<申请（专利权）人>=三洋电机株式会社

<发明（设计）人>=森泉雅贵

<申请日>=1999.07.29

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种可合并施行磷酸去除及氮去除的污水处理

装置。具有:一污水收容槽、电极、直流电源以及控制部。电极

为长方形的铁板,由电解而析出用以去除污水中之磷酸的铁离

子。电极的下半部由聚丙烯树脂制的多孔质网状体所构成的载

体被覆。载体在污水中使参与脱氮反应的微生物栖息。若控制

部反转电极的极性,则在极性成为阳极的电极侧,施行磷酸的去

除。在极性成为阴极的电极侧,施行氮的去除。

<REC>

<申请号>=CN98807156.8

<名称>=制造水性粘合剂体系的凝聚体

<申请（专利权）人>=亨克尔两合股份公司

<发明（设计）人>=S·威特－努斯雷尔;W·哈勒;B·舒特莫;M·伯克;W·塞特;I·哈达克;H－P·霍夫曼

<申请日>=1998.07.15

<地址>=德国杜塞尔多夫

<摘要>=按本发明的凝聚体至少含有一种下列水溶性或

水可分散的材料作为粘合的基础聚合物:羧基化的和/或烷氧基

化的淀粉,纤维素醚和全合成的乙烯基聚合物和/或聚丙烯酸

酯。凝聚的特征在于,它含有一种崩解剂,该崩解剂产生高的溶

胀压力,但合适的是不成凝胶。这聚集体可以是或不是有规律的

几何形状。其重量在0.5—500克之间。此凝聚体特别可应用于

制造不结块的浆糊。

<REC>

<申请号>=CN01127363.1

<名称>=外墙聚苯泡沫板固定胶及生产方法

<申请（专利权）人>=王敦江

<发明（设计）人>=王敦江;吕永亭;殷晓梅

<申请日>=2001.08.29

<地址>=271100山东省莱芜市莱城区芳馨园小区51号楼

<摘要>=本发明公开了一种外墙聚苯泡沫板固定胶及生

产方法，其组分包括丙烯酸(AC－261)、聚乙烯醇(PVAL)、聚

丙烯短纤维、羧甲基纤维素、石英砂等，经过合理配比、精细

加工而成。该固定胶配方简单，生产工艺容易操作、粘性好、

对聚苯泡沫板固定牢固、施工容易、成本低，经测试主要技术

指标均符合国家标准要求。可广泛用于外墙聚苯泡沫板的固

定。

<REC>

<申请号>=CN02817939.0

<名称>=聚丙烯基树脂模塑制品及其生产方法

<申请（专利权）人>=新日本理化株式会社

<发明（设计）人>=定光清;保木学;池田直纪;荻野纩一

<申请日>=2002.09.03

<地址>=日本京都

<摘要>=本发明提供具有优异抗冲性能，特别是具有显著

高的悬臂梁式冲击强度的结晶聚丙烯基树脂模塑制品，及生产

其的方法。其中聚丙烯基树脂β晶体未取向的具有优异抗冲性

能的聚丙烯基树脂模塑制品可以通过包括如下步骤的方法生

产：将0.01～0.1重量份的至少一种酰胺化合物加到100重量

份聚丙烯基树脂中；在不低于熔融聚丙烯基树脂中酰胺化合物

溶解温度下，捏合得到的混合物，直到酰胺化合物溶解在熔融

的聚丙烯基树脂中；及在酰胺化合物已经溶解在熔融聚丙烯基

树脂中这样的状态下，注入和/或挤出得到的熔体。

<REC>

<申请号>=CN03124771.7

<名称>=可擦中性油墨

<申请（专利权）人>=谭自力

<发明（设计）人>=谭自力

<申请日>=2003.08.28

<地址>=423000湖南省郴州市北湖区东风路5号

<摘要>=本发明涉及书写用中性油墨，特别是可擦的中性

油墨。本发明提供的可擦中性油墨配方按重量配比是：十二烷

基醇或/和二甘醇0.6－1g，海藻酸钠或聚丙烯酸钠0.2－0.5g，

羟甲基纤维素或和琼脂0.1－0.3g，水150g以及染料2－3g。

本发明提供的可擦中性油墨具有可擦效果好和毒性低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510047111.9

<名称>=混凝沉降与焦炭过滤处理造纸工业废水的方法

<申请（专利权）人>=朱龙

<发明（设计）人>=朱龙

<申请日>=2005.08.31

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区望湖北路7巷2号1－12－2

<摘要>=本发明涉及一种造纸工业废水的处理方法，废水首先经格栅滤去杂物，进入调节池，再由泵打入1#、2#管道反应器，之后经沉淀池，沉降后污泥打入带式压滤机脱水，沉淀池上面清水进入焦炭过滤塔，要点是废水进入1#管道反应器的同时，加入由硫酸铝、硫酸铁、硫酸镁及少量硫酸镁和立德粉配成的浓度为2～10wt％的“污水处理剂”，加入量为废水总重量的万分之三，废水进入2#管道反应器时，加入浓度为0.05～0.2wt％的聚丙烯酰胺溶液，加入量为废水量的百万分之三，沉淀池的停留时间为30～60分钟；焦炭选用70～10μm颗粒。本发明工艺简单，一次投资少，运行成本低，处理后水质各项指标如COD、SS等均能达到排放标准，且具有脱色、去味等优点，可广泛用于各种工艺废水处理。

<REC>

<申请号>=CN200610172700.4

<名称>=一种吸湿塑料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=白福臣;张志成;温诗渺;于力;潘振远

<申请日>=2006.12.29

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=一种吸湿塑料的制备方法，属于有机高分子化合物。本发明以聚乙烯或聚丙烯为基体，加入分子筛粉为吸湿剂，加入聚乙二醇为辅助吸湿剂，将这三种原料在高速搅拌机中混合均匀后，用双螺杆挤出机挤出、造粒即得具有吸湿性能的功能性塑料。其能吸收自身重量3～30％的潮气。

<REC>

<申请号>=CN200610125590.6

<名称>=聚丙烯酸辛酯－丙烯酰胺规整接枝共聚物的制备方法及应用

<申请（专利权）人>=中国地质大学（武汉）;

<发明（设计）人>=廖桂英;姜胜斌

<申请日>=2006.12.26

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯酸辛酯－丙烯酰胺规整接枝共聚物的制备方法及应用。聚丙烯酸辛酯－丙烯酰胺规整接枝共聚物的制备方法，其特征在于它包括如下步骤：按大单体的聚丙烯酸辛酯与丙烯酰胺质量比为：0.5－2.0选取大单体的聚丙烯酸辛酯、丙烯酰胺加入聚合釜中，加入0.1％－0.5％份的偶氮二异丁睛为引发剂，加入二甲基亚砜作为溶剂，控制聚合釜中溶液浓度为20％－30％；抽真空并在氮气保护下，压力为10－20mmHg，50℃－70℃反应6－10小时后，将溶液倒入相当于其体积1－10倍的絮凝剂中，得到的粗产物经提纯干燥后得到产品。该方法得到的接枝共聚物具有规整的结构，制备方法简单、制备过程稳定可靠。接枝共聚物用于聚合物合金的增容剂，还可用作高分子乳化剂。

<REC>

<申请号>=CN98117488.4

<名称>=聚丙烯/蒙脱土插层复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=漆宗能;王胜杰;周文友

<申请日>=1998.09.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉转

<摘要>=本发明聚丙烯/蒙脱土插层复合材料的原料包括:

等规聚丙烯、蒙脱土、阳离子交换剂、质子化剂、分散介质水、

改性剂,是将蒙脱土经过阳离子交换反应,用马来酸酐化聚丙烯

进行改性,然后均匀分散在等规聚丙烯基体中。本发明的复合材

料的结晶成核速度和力学性能明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200710044228.0

<名称>=滑石粉填充聚丙烯复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学;

<发明（设计）人>=江学良;孙康;张勇;张隐西

<申请日>=2007.07.26

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种滑石粉填充聚丙烯复合材料的制备方法，在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中，在一定的共混温度下，向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、滑石粉、环氧树脂、固化剂进行混炼，环氧树脂发生“就地固化”，并与聚丙烯和滑石粉之间界面发生作用，增大界面作用力，使得复合材料力学性能有明显提高。与传统采用偶联剂对滑石粉进行表面处理，或加入增容剂相比，滑石粉填充聚丙烯复合材料的刚性和韧性都有一定程度提高。本发明具有生产工艺简单，加工性能好，适用性强等优点，所制备的滑石粉填充聚丙烯复合材料，可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

<REC>

<申请号>=CN02128269.2

<名称>=基于聚丙烯和乙烯/丙烯酸烷基酯共聚物的组合物

<申请（专利权）人>=阿托菲纳公司

<发明（设计）人>=A·布尤;C·拉克鲁瓦

<申请日>=2002.08.07

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及基于均聚或共聚聚丙烯和含有乙烯/

丙烯酸烷基酯共聚物抗冲击改性剂的组合物。此组合物明显地

含有1～40wt％的抗冲击改性剂，它可含有基于乙烯的共聚物，

比如乙烯丙烯酸酯共聚物、乙烯/醋酸乙烯共聚物、茂金属催化

剂得到的聚乙烯，即PEm以及线形低密度聚乙烯，即LLDPE。

如此改性的PP可用于制造保险杠或仪表盘等需要在很宽温度

范围内能够很好地耐受热－机械作用的汽车零件。

<REC>

<申请号>=CN03153690.5

<名称>=一种具有特定熔点和熔程的硫代双酚低聚物的制备方法

<申请（专利权）人>=北京石油化工学院

<发明（设计）人>=吕九琢;徐亚贤;熊杰明;冯雷;袁光;葛明兰;林世静;吕阳城;张丽萍

<申请日>=2003.08.22

<地址>=102617北京市大兴区黄村镇清源北路19号

<摘要>=一种具有特定熔点和熔程的硫代双酚低聚物的

制备方法，属于高分子化合物领域，通过采用专有的聚合反应

控制系统及专用设、工艺过程、控制条件和操作方法，制备具

有特定熔点和熔程的硫代双酚低聚物抗氧剂；将硫代双酚单体

在非极性溶剂中与纯氧气体在铜铵催化剂存在下，于鼓泡筛板

塔内进行氧化偶联反应，纯氧既作为反应物，也作为鼓泡搅拌

气体，同时控制一定的反应温度和压力以及一定的空塔速度，

并通过控制通纯氧速率和时间，控制反应的时间；有益之处在

于，本发明的制备方法具有极大的工业应用的现实性和前景，

能制备出具有特定熔点和熔程的硫代双酚低聚物抗氧剂，特别

是耐高温的抗氧剂，具有优良的抗氧化性能和很大的工业应用

价值，可作为制做耐高温、耐辐射的聚丙烯电缆的重要原料。

<REC>

<申请号>=CN200410051700.X

<名称>=用于钢管防腐的聚合物粘接树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=赵璐

<发明（设计）人>=赵璐

<申请日>=2004.09.30

<地址>=518133广东省深圳市龙岗区布吉镇翠枫豪园5－D－2A

<摘要>=本发明涉及一种化工原料，特别是一种粘接钢管

并具有防腐功能的粘接树脂。属于粘结剂领域。HDPE(高密度

聚乙烯)、LLDPE(线性低密度聚乙烯)、LDPE(低密度聚乙烯)、

PP(聚丙烯)、马来酸酐、引发剂、EVA、增粘剂、增塑剂、抗

氧剂、颜填料、结构调整剂采用同向平行排气双螺杆挤出机制

备。使得聚合物粘接树脂具有如下特点：粘接强度高，使用工

艺好，防腐性能优异，是一种环境友好材料。

<REC>

<申请号>=CN200410102720.5

<名称>=一种鞋底材料

<申请（专利权）人>=林俊生

<发明（设计）人>=林俊生

<申请日>=2004.12.28

<地址>=521051广东省潮州市意溪镇石桥头浚盛装饰印花布厂

<摘要>=本发明是指用于制作凉鞋、拖鞋、休闲鞋的一种

鞋底材料，其特点是所述鞋底材料的主原料为聚乙烯；或聚丙

烯；或聚乙烯、聚丙烯等，并配备少量的填充料或微量的着色

剂，在一定的工艺条件下注射成型。本发明的鞋底材料配方在

主原料为聚乙烯或聚丙烯中并配备少量的填充料，在一定的操

作工艺所需的温度下，鞋底注射成型脱模后不会变形，能很好

的保持成型后的产品原形，其韧性好，抗拉强度高，抗挠性、

耐磨性能都很好。

<REC>

<申请号>=CN200510065743.8

<名称>=改性丙烯系聚合物、含该聚合物的组合物及用途

<申请（专利权）人>=三菱化学株式会社

<发明（设计）人>=尾上真人;芦原照明;畑和行;清水史彦;佐藤直正;丹那晃央

<申请日>=2002.11.01

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供不含卤素、溶解性等也优异、对结晶

性的丙烯聚合物基材可赋予良好粘附性、涂装性的接枝改性聚

丙烯系聚合物及含该聚合物的组合物。提供一种丙烯系聚合

物、及含该丙烯系聚合物的粘结性组合物，其中，该丙烯系聚

合物的构成为：具有有含等规嵌段的立构规整嵌段结构的丙烯

聚合物主链、和含羧酸基或者酸酐基或羧酸酯基的侧链，且在

25℃的甲苯中以10重量％的浓度进行溶解时，其不溶成分相

对于总聚合物是1重量％以下。

<REC>

<申请号>=CN200610080652.6

<名称>=水中不分散混凝土

<申请（专利权）人>=赵文成;

<发明（设计）人>=赵文成

<申请日>=2006.05.23

<地址>=中国台湾新竹市

<摘要>=本发明是有关于一种水中不分散混凝土，其配比为：粗粒料；粉体，包含有水泥、卜作岚材料或不具胶结性质的惰性材料；拌和水；以及，内聚力增加剂(例如聚丙烯酰胺等)；可产制水中不分散混凝土。更佳地，提供一种水中自充填(自密实)混凝土，不仅具有水中不分散的功能，其工作性可完全符合自充填混凝土规格，可填满钢筋间隙并具有自充填及自密实与适当中强度的效果，其配比包含：粗粒料；细粒料；内聚力增加剂；以及减水剂。当拌和完成，可供适用于一般水中结构物工程。此外，本发明亦揭示了该水中不分散混凝土与水中自充填混凝土的配比设计程序及调配方法。本发明品质极为稳定，且具有适当强度，不但符合自充填性能要求，且水不混浊又不析离，能广泛运用于水下与河海工程。

<REC>

<申请号>=CN200610147418.0

<名称>=聚丙烯酸酯类化合物及其制备方法和在液晶组合物中的应用

<申请（专利权）人>=上海复显光电科技有限公司;

<发明（设计）人>=卿勇;吴晓龙

<申请日>=2006.12.18

<地址>=200433上海市国定路335号2号楼10楼

<摘要>=本发明属液晶材料技术领域，具体为一类侧链型的液晶高分子聚丙烯酸酯类化合物、其中间体液晶单元3，5－二氟－4－氰基苯咔唑类化合物、该类化合物和其中间体的制备方法及该类化合物在液晶组合物及液晶显示器中的应用。本发明涉及的侧链型的液晶高分子聚丙烯酸酯类化合物具有良好的稳定性和大的介电各向异性，可以与其他现有技术中已知的液晶化合物组成液晶组合物用作液晶显示材料，特别应用于柔性显示的液晶组合物中。

<REC>

<申请号>=CN200710034683.2

<名称>=一种生物柴油的生产方法

<申请（专利权）人>=廖斌;

<发明（设计）人>=廖斌

<申请日>=2007.04.06

<地址>=410007湖南省长沙市天心区解放四村362号2栋2门202房

<摘要>=一种生物柴油的生产方法，工艺步骤包括：a、脱胶：加入地沟油质量的0.1－0.5‰阳离子聚丙烯酰氨脱胶后，再真空脱水得脱胶毛油；b、脂酸分离：将脱水毛油预热，再进入蒸馏塔，游离的脂肪酸与蒸汽共同蒸出，蒸馏塔塔底物为油脂，蒸馏出来的脂肪酸通过预热脱水毛油来进行换热；c、分类酯化；d、脱色除杂，通过高介电材料诱导微米级的脂溶性色素和微米级的固体杂质向底部聚集、长大、沉降，上部清液则泵至成品罐。本发明是一种工艺简单、可靠、收得率高、生产成本低、节约能源、对环境友好，适于大规模工业化生产的生产工艺。

<REC>

<申请号>=CN200710071711.8

<名称>=聚乙烯醇复合薄膜及其制备方法和用于制备聚乙烯醇复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=王鹏;毛桂洁;王丽丽

<申请日>=2007.01.31

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=聚乙烯醇复合薄膜及其制备方法和用于制备聚乙烯醇复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法，它涉及一种复合薄膜及其制备方法和用于制备该复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法。它解决了现有填加淀粉的聚乙烯醇复合薄膜力学性能差和生产能耗大、生产能力低的缺陷。薄膜由120～180份聚乙烯醇、30～90份淀粉、2.0～2.2份纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>复合粉体和85～95份甘油制成。纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>制备方法：将聚丙烯酸、聚丙烯酸钠或三乙醇胺、润湿剂－436、消泡剂－50A和纳米ZnO加入蒸馏水再乳化预分散之后滴加Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>和硫酸，经陈化、沉降、干燥和研磨。薄膜制备方法：先将聚乙烯醇、淀粉、纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>复合粉体和甘油混合再冷却熔融挤出薄膜。本发明薄膜的拉伸强度为17.50～30.48MPa，断裂伸长率为406.25％～462.50％。本发明薄膜的制备方法简单易行，能耗少，成品率达99.5％以上。

<REC>

<申请号>=CN200710067477.1

<名称>=亲水性长链α－烯烃接枝共聚物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=傅智盛;范志强;左艳梅;徐君庭;王齐

<申请日>=2007.03.13

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种亲水性长链α－烯烃接枝共聚物及其制备方法和用途。包括如下步骤：1)在惰性气体保护下向带有磁力搅拌装置的塑料试管中依次加入无水无氧的长

链α－烯烃、三异丁基铝、二苯基二甲氧基硅和球形聚丙烯催化剂；聚合后，转移到电冰箱中继续反应，得到聚长链α－烯烃；2)在装有磁力搅拌器和氮气入口的三口烧瓶中以甲苯为溶剂，加入上述聚长链α－烯烃，加热，搅拌使其充分溶解后，通氮气，再加入马来酸酐和有机过氧化物引发剂，反应，得到亲水性长链α－烯烃接枝共聚物。本发明工艺简单、操作方便，具有不影响聚乙烯膜基体、处理方法简单、生产成本低、农膜表面亲水性好以及防雾滴寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN95196788.6

<名称>=具有受控的洗涤剂释放的清洁制品及其制造方法

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=L·V·帕拉基斯

<申请日>=1995.11.08

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=包含一多孔垫的清洁制品,该制品包含一受控的

洗涤剂释放组合物,所述组合物包含聚丙烯酰胺(其重均分子量

较好地为大于200,000)和较好地混入其中的洗涤剂,使聚合物

固体:洗涤剂固体的重量比为约1∶9－约1∶100,更好地为约

1∶12－约1∶30。制造方法包括制备在干燥时形成受控洗涤剂

释放组合物的含聚丙烯酰胺,洗涤剂和液体载体的可涂覆的聚

合物/洗涤剂混合物,将所述可涂覆的混合物施涂到多孔垫上,干

燥所述混合物,获得所述受控的洗涤剂释放组合物。受控的洗涤

剂释放组合物基本上包持在随后使用的垫中,并在使用时缓慢

地释放。

<REC>

<申请号>=CN00814891.0

<名称>=聚丙烯薄膜和多层层压材料

<申请（专利权）人>=出光石油化学株式会社

<发明（设计）人>=南裕;金丸正实;船桥英雄

<申请日>=2000.10.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的聚丙烯薄膜满足下式:TM≥12.5×HST

－900,式中TM是拉伸模量(MPa),HST是热封温度(℃)。该聚

丙烯薄膜具有在拉伸模量和热封温度之间良好的平衡、粘性较

小、并具有优异的加工性能、透明度和抗冲击性。本发明还公

开了一种多层聚烯烃树脂层压材料,其中至少一层最外层由上

述聚丙烯薄膜制得。该层压材料具有在拉伸模量和热封温度之

间良好的平衡、粘性较小、并具有优异的滑动性和防粘连性。

<REC>

<申请号>=CN00814904.6

<名称>=聚丙烯薄膜及制造的层合材料

<申请（专利权）人>=出光石油化学株式会社

<发明（设计）人>=南裕;金丸正实;船桥英雄;濑田宁;远藤雅彦

<申请日>=2000.10.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的聚丙烯薄膜是由具有特定性能的聚丙

烯聚合物生产的,这些性能包括拉伸模量TM(MPa)、热封合温

度HST(℃)、熔点Tm(℃)和熔融吸热H(J/g),它具有在拉伸模量

与热封合温度二者之间良好的性能平衡、非粘性,而且在加工

性、透明度和抗冲击性、耐剥离泛白性、柔软度方面非常优

异。本发明还涉及一种具有至少一层由上述聚丙烯聚合物生

产的多层聚烯烃树脂层合材料。该层合材料显示优异的低温

热封合性和在不使用粘合剂等的情况下达到充分的层间强

度。

<REC>

<申请号>=CN200610031474.8

<名称>=腻子添加剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=孙良山;

<发明（设计）人>=孙良山

<申请日>=2006.04.05

<地址>=518040安徽省宿松县千岭派出所家属院6号

<摘要>=一种腻子添加剂，该腻子添加剂包括：天然龙胶 15％～25％；羟丙基田菁胶 25％～35％；无机凝胶 5％～15％；改性植物纤维粉 30％～40％木质纤维 3～5％；聚丙烯酸钠 0.1～1％；硼砂 0.1～1％；所有百分数为重量百分数。本发明腻子添加剂可以小袋包装，具有运输方便，施工效果良好，使用简便等特点，同时还具有无毒无害等优点，适合在市场上推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01141057.4

<名称>=喷墨印刷组合物及方法

<申请（专利权）人>=多米诺印刷科学公开有限公司

<发明（设计）人>=C·A·穆雷;J·H·克罗克

<申请日>=2001.09.29

<地址>=英国剑桥

<摘要>=提供了一种适合用于喷墨印刷机的油墨组合物,

该组合物含有溶剂、着色剂和粘合剂,其中溶剂中含有乙酸甲

酯。该组合物特别适用于在聚合物基材例如聚丙烯和聚乙烯上

印刷。

<REC>

<申请号>=CN03134661.8

<名称>=工业化用废塑料生产汽油、柴油的方法

<申请（专利权）人>=北京帅更新能源技术有限公司

<发明（设计）人>=党德润

<申请日>=2003.09.25

<地址>=100029北京市朝阳区惠新里甲10号泰德商务花园A座209－218室

<摘要>=工业化用废塑料生产汽油、柴油的方法，将废塑

料聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯，或聚乙烯、聚苯乙烯，或聚丙

烯、聚苯乙烯按比例掺合后推进内有双螺带搅拌器，外装熔盐

作为导热介质夹套的反应釜中加热液化裂解；对经加热裂解反

应生成的物料进行减粘裂化，裂化气体经冷凝形成液体，送精

馏塔进行精馏；同时将反应釜中的塑料熔解液不断地泵入内装

有熔盐分离液的固液分离缸中，对反应釜中的残渣、泥土有效

进行分离，残渣、泥土通过固液分离缸底的螺旋挤压机排出缸

外，干净的塑料熔解液返回反应釜内，在完成上述过程中，实

施减压蒸馏。本发明不需要复杂的催化裂化设备，可连续生产，

油品转化率高，油品质量好，且成本低，节约能源，从而解决

了现有废塑料生产汽油、柴油技术中存在的缺陷，有效治地治

理了白色污染。

<REC>

<申请号>=CN200310115995.8

<名称>=人癌胚抗原肽表位基因编码序列串联体的合成及表位疫苗

<申请（专利权）人>=吉林大学第一医院

<发明（设计）人>=谭岩;熊伟;方艳秋;段秀梅;刘力华;姜艳芳;许淑芬

<申请日>=2003.12.29

<地址>=130021吉林省长春市新民大街1号

<摘要>=一种人癌胚抗原肽表位基因编码序列串联体及

其生产方法，属于生物技术领域。本发明采用自身引物－模板

PCR方法合成人癌胚抗原CAP1肽表位基因编码序列的串联

体，并以此为基础构建癌胚抗原表位基因疫苗。所用的PCR

引物中含有CAP1和连接肽的基因编码序列，并且3’端有部

分碱基互补，5’端有部分碱基反向互补，在进行聚合酶链反

应时能以引物自身为模板，通过多步反应扩增出CAP1基因编

码序列的同向串联体。经聚丙烯酰胺凝胶电泳分离可得到不同

拷贝数的人癌胚抗原CAP1肽表位基因编码序列的串联体片

段。在串联体片段的两端加入酶切位点后，插入基因真核表达

载体pVAX1，可制成癌胚抗原表位疫苗，用于恶性肿瘤的免

疫基因治疗。

<REC>

<申请号>=CN200410012585.5

<名称>=矿棉吸音装饰板脱模剂及制备方法

<申请（专利权）人>=郑贵林

<发明（设计）人>=郑贵林;鞠鸿达

<申请日>=2004.10.13

<地址>=052260河北省晋州市槐树镇北赵家庄村

<摘要>=本发明提供一种合成材料作为动物油脂代用品

作为矿棉吸音装饰板的脱模剂及制备方法，以生产降低成本，

改善矿棉吸音装饰板的质量。这种矿棉吸音装饰板脱模剂的组

成包括如下重量百分比的：硬脂酸1－2，硫酸蓖麻油0.5－1.2，

脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.9－1.8，水溶性硅油0.3－0.8，聚

丙烯酰胺0.1－0.4，尿素2－6，季戊四醇0.8－1.6，金属表面

保护剂0.2－0.3，EDTA 0.4－0.6，水余量。本发明的矿棉吸音

装饰板脱模剂技术进步效果表现在：1.脱模剂为水剂形式，低

温不凝结，使用方便；2.在组分上使用与装饰板材料近似的添

加剂组合物原料，无污染，无残留，脱模效果好。3.降低了生

产成本，节约了动物油脂资源。

<REC>

<申请号>=CN200510047544.4

<名称>=一种含油废水的处理方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=杨丽;王有华;赵景霞

<申请日>=2005.10.26

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种含油废水的处理方法，特别是针对油田高稠油采油废水的处理方法。先将破乳剂A投入含油废水中，经破乳反应后，再将絮凝剂B投入含油废水中。破乳剂A是一种带有多个羟基官能团的胺类线性低分子量阳离子聚合物，絮凝剂B是一种以胺甲基聚丙烯酰胺为主要成分的阳离子聚合物体。经本发明的方法处理后的含油废水，特别是油田高稠油采油废水，可以满足后续生化处理的工艺指标要求。

<REC>

<申请号>=CN200510101318.X

<名称>=化学合成法生产聚丙烯接枝马来酸酐的工艺

<申请（专利权）人>=王强

<发明（设计）人>=杜润梅

<申请日>=2005.11.15

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南兴三路科学馆（广东省南海市第9号信箱）

<摘要>=本发明公开了一种化学合成法生产聚丙烯接枝

马来酸酐的工艺，它是将马来酸酐、催化剂、溶剂、防老剂在

催化剂配置釜中溶解均匀；聚丙烯粉加入反应釜中，在搅拌的

情况下缓缓将催化剂配制釜的溶解液加入反应釜中；将反应釜

加料口密封，夹套内的导热油开始升温，在保持反应釜内压力

略高于大气压的情况下，反应一定时间，停止加热；开启真空

泵及溶剂回收系统，将未反应的马来酸酐和溶剂回收，并使接

枝的产品迅速冷却；停止搅拌，开启放料阀，称重、包装。本

发明的产品接枝率可达1％左右，对环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN200610036977.4

<名称>=一种可降解环保容器的制造方法

<申请（专利权）人>=陈耀添

<发明（设计）人>=陈耀添

<申请日>=2006.08.09

<地址>=528000广东省佛山市禅城区松桂里38号之一804房

<摘要>=一种可降解环保容器的制造方法，其首先按重量百分比取原材料：植物秸杆粉50％～70％，三聚氰胺20％～30％，聚丙烯热融胶2％～6％，粘合稳定剂3％～8％，滑石粉2％～6％；然后将取得的各原材料混合并充分搅拌均匀，再得到的混合粉料放入到温度为120℃～160℃的模具中压制40秒钟取出坯件，制得成品，最后进行消毒、包装，得到产品。本发明的优点是：生产工艺过程极为简单，无污染，生产能耗极低，生产周期极短，生产效率高，制作成本极低。而且所制得产品可耐高温≤180℃和可耐低温≥－40℃，耐腐蚀，无毒、无异味。废弃后埋入地下能完全降解成无害物质且对水资源无任何不良的影响。

<REC>

<申请号>=CN200610104533.X

<名称>=一种膨胀型阻燃聚丙烯材料

<申请（专利权）人>=西北师范大学

<发明（设计）人>=雷自强;管洁;张哲

<申请日>=2006.09.01

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号

<摘要>=本发明提供了一种膨胀型阻燃聚丙烯材料，它是

由粉碎到100～5000目的坡缕石粉体、膨胀型阻燃剂、聚丙烯

以1∶1∶1～1∶10∶20的重量比混合均匀，以常规的炼塑工

艺混炼而成。本发明的膨胀型阻燃聚丙烯材料，氧指数可达到

28以上，燃烧性能为UL94－0～UL94－1级；同时由于添加

了以P、N、C为主要核心成分的膨胀型阻燃剂，在混炼过程

中受热催化，在聚合物表面上形成一层均匀的炭质泡沫层，此

炭层在凝聚相能起到隔热、隔氧、抑烟和防融滴的作用，且无

卤、低烟、低毒、无腐蚀性气体、环保、无污染。本发明的膨

胀型阻燃聚丙烯主要应用于家用电器制造业、家具制造业、汽

车制造业及建筑材料等领域，较为集中的是用来做小的电器配

件、汽车配件等。

<REC>

<申请号>=CN200610003397.5

<名称>=一种将高浓度有机污水转化成固态物的方法

<申请（专利权）人>=中冶集团建筑研究总院;中国京冶建设工程承包公司

<发明（设计）人>=居德金;钱雷;许亚男;邹元龙;秦华;赵锐锐;宋华;何莉

<申请日>=2006.02.07

<地址>=100088北京市海淀区西土城路33号

<摘要>=一种将高浓度有机污水转化成固态物的方法，其特征是向所述的高浓度有机污水中依次投加助凝剂、凝胶剂和交联剂，使其固化；所述的助凝剂为叔甲基纤维素钠，凝胶剂为聚丙烯酰胺，交联剂为过渡金属元素。本发明用将污水液体改变成固态物，再将固态物加以处理的方法来解决用常规生化方式处理污水很难达标排放的问题。本发明方法简单、经济，见效快。

<REC>

<申请号>=CN200580021321.9

<名称>=低光泽热塑性聚烯烃组合物

<申请（专利权）人>=陶氏环球技术公司;

<发明（设计）人>=M·普拉韦

<申请日>=2005.05.13

<地址>=美国密歇根州

<摘要>=本发明涉及一种抗冲击组合物，它具有聚烯烃、门尼粘度大于约40的弹性体和门尼粘度小于约40的弹性体。本发明还涉及一种抗冲击组合物，它具有聚烯烃和门尼粘度大于约40的偶联弹性体。此外，本发明涉及组合物，该组合物具有结晶热大于约150℃的聚丙烯混合物、门尼粘度大于约40的偶联的乙烯－α－烯烃和门尼粘度在约30和约40之间的乙烯－α－烯烃。

<REC>

<申请号>=CN200610045358.1

<名称>=聚丙烯酰胺反相乳液调驱剂的制备及使用方法

<申请（专利权）人>=中国石化股份胜利油田分公司孤岛采油厂;

<发明（设计）人>=曹正权;肖建洪;陈辉;姜娜;杨金荣

<申请日>=2006.06.27

<地址>=257231山东省东营市河口区孤岛采油厂

<摘要>=一种聚丙烯酰胺反相乳液调驱剂的制备方法，包括有机交联剂制备、聚丙烯酰胺反相乳液的制备、聚丙烯酰胺反相乳液调驱剂的制备及调驱剂的使用方法，根据油层渗透率将0.8％－2％聚丙烯酰胺反相乳液调驱剂加上400－3500mg/L转相剂与油田污水在30－45℃温度下混配一起，从注水井注入油层，转相成胶时间2－15天，成胶粘度大于5000Mpa·S。

<REC>

<申请号>=CN200710019584.7

<名称>=一种聚丙烯酸树脂乳胶液及其制备方法

<申请（专利权）人>=王萍;

<发明（设计）人>=王萍

<申请日>=2007.01.17

<地址>=222000江苏省连云港市新浦区海连中路66－11号楼二单元601室(极美苑189号信箱)

<摘要>=本发明是一种聚丙烯酸树脂乳胶液，其特征在于，它由以下重量配比的原料制成：丙烯酸丁酯∶甲基丙烯酸∶十二烷基硫酸钠∶过硫酸钾∶纯化水＝1∶(0.45－0.60)∶(0.015－0.030)∶(0.0045－0.0075)∶(3.2－3.9)。本发明还公开了上述聚丙烯酸树脂乳胶液的制备方法。本发明聚丙烯酸树脂乳胶液属于水分散体包衣，具有使用安全、环保，包衣操作方便、效率高以及包衣质量好等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710038104.1

<名称>=高强高韧聚丙烯改性材料

<申请（专利权）人>=复旦大学;

<发明（设计）人>=冯嘉春;武培怡;郑德

<申请日>=2007.03.15

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属高分子材料技术领域，具体涉及一种基于聚丙烯的改性材料，该材料至少由以下三种组分组成：高分子基体、增强剂、增韧剂，也可含有及其它组分。其中高分子基体可以是各种聚丙烯或聚丙烯与其它物质的复合物，增强剂一般为具有较大形状比的无机或高分子物质，如无机或有机晶须、纤维、云母、滑石粉等；增韧剂可以是聚丙烯的β成核剂、橡胶类弹性体等。由于同时增强、增韧，特别是β聚丙烯特有的某些特性，所得材料同时具有较高的强度和韧性，有些体系还有较高的热变形温度。此类材料可在汽车、管道、电气、电子电器等方面获得广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200710069271.2

<名称>=用于聚丙烯纤维的含有无机材料的聚丙烯复合母料的制备方法

<申请（专利权）人>=嘉兴市恒胜高分子材料科技有限公司;

<发明（设计）人>=何智荣

<申请日>=2007.06.13

<地址>=314001浙江省嘉兴市中环东路南湖创业园创业路3号

<摘要>=一种用于聚丙烯纤维的含有无机材料的聚丙烯复合母料的制备方法，将聚丙烯、无机材料、添加剂A、B、C、D、E相复合，其中无机材料为亚微米、微米、纳米级高岭土、碳酸钙、蒙脱土之一种或其复配物，添加剂A为分散剂，B为润滑剂，C为抗氧剂，D为热稳定剂，E为改性剂；其中还加入了添加剂F，此添加剂F为偶联剂。本发明的方法由于在混合物中加入了偶联剂，以及各组分的配伍作用，使亚微米、微米、纳米无机材料与聚丙烯树脂之间有比较好的相容性，并且改善了分散性能、流变性能、结晶性能等，提高了可纺性。用此方法制备的聚丙烯复合母料可以作为一种低成本的复合母料，与纤维级聚丙烯按比例均匀混合，纺制出合格的聚丙烯纤维。

<REC>

<申请号>=CN200710045915.4

<名称>=一种绿色环保型金属防腐蚀缓蚀剂

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=印仁和;万宗跃;徐群杰

<申请日>=2007.09.13

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种由绿色环保型金属防腐蚀缓蚀剂，属防腐蚀化学制剂技术领域。本发明的一种金属防腐蚀缓蚀剂，是由肌醇六磷酸酯PA和聚丙烯酸钠PAAS组成；将上述两种物质配制成混合溶液的总浓度为25～35mg/L；并且肌醇六磷酸酯PA和聚丙烯酸钠PAAS的浓度比，即PA∶PAAS＝1.5～2.0∶1；构成一种含有肌醇六磷酸酯PA和聚丙烯酸钠PAAS的复配型金属防腐蚀缓蚀剂。本发明的PA与PAAS的复配溶液缓蚀剂具有良好的对金属的防腐蚀缓蚀作用，具有用量低、缓蚀阻垢能力强的突出优点；另外对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN200710137542.3

<名称>=稀土保温材料

<申请（专利权）人>=谭明国;

<发明（设计）人>=谭明国

<申请日>=2007.08.06

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街8号601室

<摘要>=本发明涉及一种稀土保温材料，其特征是：保温材料是由下述组分的原料复合而成的：珍珠岩45～51wt％、硅酸铝纤维棉10～12wt％、石棉绒15～17wt％、澎润土15～17wt％、聚丙烯酰胺3～4wt％、渗透剂5～6wt％、稀土添加剂0.03～0.3wt％。其优点是：耐高温、防腐、隔音、防老化、防裂性能好，导热系数低，干容量轻，最高温度为1200℃，最低温度为－40℃。

<REC>

<申请号>=CN200710044961.2

<名称>=用于智能卡的压延基材及制备方法

<申请（专利权）人>=上海友浦塑胶有限公司;

<发明（设计）人>=余成怀;钱杓炜

<申请日>=2007.08.16

<地址>=201613上海市松江工业区茸兴路368号

<摘要>=本发明提供了一种用于智能卡的压延基材及制备方法，组份和重量份数包括：聚氯乙烯树脂65－75份，氯乙烯－乙酸乙烯共聚树脂7－17份，甲基丙烯酸甲酯－丁二烯－苯乙烯共聚物5－15份，硫醇丁基锡1－3份，低分子量丙烯酸共聚物0.2－1.7份，活性钛白粉5－15份，分散剂0.1～5份，所说的分散剂选自磷酸酯盐、聚丙烯酸钠、焦磷酸钠或多聚磷酸钠。本发明的基材优点在于，能够节约大量制卡时间，生产成本低，同时能够避免水基层压油在加温加压过程中挥发出溶剂影响FIC卡的芯片性能，粘合性能强，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200610104574.9

<名称>=一种低成本高吸水复合保水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=王爱勤;张俊平

<申请日>=2006.09.11

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明涉及一种低成本高吸水复合保水剂及其制备方法。保水剂的原料的重量份数为：丙烯酸100份，凹凸棒土20－80份，膨润土20－80份，引发剂0.05－1.0份，交联剂0.05－1.0份。本发明所制备的保水剂在蒸馏水中的吸收倍率为500－1200，在0.9％NaCl溶液的吸收倍率为50－90。与纯聚丙烯酸保水剂相比，复合保水剂可降低40％的成本。本发明制备工艺简便，产品吸水率高，重复使用性能好，可在农、林业以及其它领域得到应用。

<REC>

<申请号>=CN200610038042.X

<名称>=石膏基膨胀珍珠岩保温砂浆干粉及其使用方法

<申请（专利权）人>=王正权

<发明（设计）人>=王正权

<申请日>=2006.01.26

<地址>=210009江苏省南京市鼓楼区新模范马路30号

<摘要>=本发明涉及一种应用于建筑节能领域的保温砂

浆干粉，尤其是一种应用于外墙内保温系统、屋面保温系统和

楼梯保温系统的石膏基膨胀珍珠岩保温砂浆干粉，并公开了一

种该保温砂浆的使用方法，该保温砂浆，每个单位的该保温砂

浆干粉它由如下组份的原料组成：膨胀珍珠岩：0.9～

1.1m<SUP>3</SUP>，β

CaSO<SUB>4</SUB>·1/2H<SUB>2</

CNIPR:SUB>O：145～165kg，普通硅酸盐水泥：18～22kg，I

级粉煤灰和/或II级粉煤灰和/或高钙灰：45～65kg，聚丙烯纤

维：0.4～1kg，80～100目的重钙粉和/或碳酸钙粉：1.3～1.7kg，

甲基纤维素和/或羟丙基甲基纤维素：1.5～2.5kg，石膏缓凝剂：

3.0～5.0kg和十二烷基硅酸钠：0.008～0.013kg。

<REC>

<申请号>=CN200610038043.4

<名称>=憎水性水泥基聚苯颗粒保温砂浆干粉及其使用方法

<申请（专利权）人>=王正权

<发明（设计）人>=王正权

<申请日>=2006.01.26

<地址>=210009江苏省南京市鼓楼区新模范马路30号

<摘要>=本发明涉及一种应用于建筑节能领域的保温砂

浆干粉，尤其是一种应用于外墙外保温系统、外墙内保温系统、

屋面保温系统或楼梯保温系统的保温砂浆以及该保温砂浆干

粉的使用方法。该憎水性水泥基聚苯颗粒保温砂浆干粉，每个

单位的保温砂浆它由如下组份的原料组成：粒径为3～5mm的

聚苯颗粒0.9～1.1m3，硅酸盐水泥145～165kg，粉煤灰和/或

高钙粉煤灰50～70kg，聚丙烯纤维0.4～1kg，80～100目的重

钙粉和/或碳酸钙粉1.3～1.7kg，硅烷基粉末1.0～2.1kg，甲基

纤维素和/或羟丙基甲基纤维素1.0～2.1份，聚乙烯醇干粉

1.7～2.3kg，十二烷基硅酸钠0.026～0.030kg，可再分散性乳胶

粉1.7～3.6kg。

<REC>

<申请号>=CN200610166421.7

<名称>=玻璃纤维毡增强聚丙烯复合材料及其制成品橡胶坝压板

<申请（专利权）人>=江苏双良复合材料有限公司;

<发明（设计）人>=胡海军;张广平;徐国权;张振兴;丁正兴;刘兴

<申请日>=2006.12.21

<地址>=214444江苏省江阴市利港镇西利路1号

<摘要>=本发明涉及一种玻璃纤维毡增强聚丙烯复合材料，它是以聚丙烯为基体，以单向编织物和玻璃纤维毡增强，通过压机加热加压复合而成，材料中聚丙烯基体50～70％，编织物10～25％，玻璃纤维毡20～25％，基体由以下原料组成：聚丙烯90～94％、马来酸酐接枝聚丙烯5～10％和低分子聚丙烯蜡0.5～1.5％；编织物是玻璃纤维或碳纤维编织物，或者是玄武岩纤维编织物，它是由长度方向的纤维束与宽度方向的纤维丝混编而成的网格状编织物；玻璃纤维毡为连续无规玻璃纤维束毡或者长无规单丝玻璃纤维毡；玻璃纤维毡增强聚丙烯复合材料层状结构为：聚丙烯芯层、芯层上下依次分别有玻璃纤维毡夹层、编织物夹层以及聚丙烯表层。本发明复合材料可以满足长度方向单向高强度和橡胶锚固要求，压板自由端变形小。

<REC>

<申请号>=CN200710122820.8

<名称>=一种聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络聚合物乳液及其制备方法

<申请（专利权）人>=烟台市好利洁水性涂料有限公司;

<发明（设计）人>=宫新荣;刘毅;徐维民

<申请日>=2007.07.05

<地址>=264003山东省烟台市市莱山区翔宇路28号

<摘要>=本发明公开了一种聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络聚合物乳液及其制备方法。该聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络聚合物乳液分子主体中引入了烯醚基团,其结构式为：R－(O－R<SUB>1</SUB>)<SUB>n</SUB>其中，R是聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络聚合物乳液分子主体，R<SUB>1</SUB>是含烯基的基团，n是1－4。本发明采用多重交联技术，将烯醚基团引入聚氨酯/聚丙烯酸酯胶乳互穿网络聚合物乳液，降低了成膜温度，大大提高了聚氨酯/聚丙烯酸酯胶乳互穿网络聚合物乳液成膜后的物化性能和装饰性能。由于烯醚基团聚合时氧气不对其起阻聚作用，解决了一般水性氧化体系的表干和储存问题。本发明的聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络聚合物乳液主要用于木器、金属和塑料材料的涂装和保护。

<REC>

<申请号>=CN200710069636.1

<名称>=可控胶囊式硼氢化钠氢发生剂

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=刘宾虹

<申请日>=2007.06.22

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种可控胶囊式硼氢化钠氢发生剂。这种可控胶囊式硼氢化钠氢发生剂为：硼氢化钠或100重量份硼氢化钠与1～100重量份稳定剂、催化剂或稳定剂和催化剂混合后包裹在胶囊内；胶囊的材料为：铝箔，明胶、甘油、多糖类、共聚多肽、玉米纸、醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚砜、聚乙烯、聚丙烯；催化剂为：过渡金属盐及其水合物、过渡金属粉末、过渡金属/载体、由前驱体合金形成的骨架型催化剂。稳定剂为：氢氧化钠。本发明具有的有益效果：1)提高硼氢化钠储运，保存，使用等一系列环节的安全性和便利性；2)有利于提高水解反应的可控性和反应速度的恒定；3)可望提高硼氢化钠的最高反应浓度，达到较高的产氢密度。

<REC>

<申请号>=CN200710061327.X

<名称>=用于染料敏化太阳电池的环保型电解质组合物及其制造方法

<申请（专利权）人>=南开大学;

<发明（设计）人>=蔡宁;赵颖;张晓丹;熊绍珍;张建军;孙建;魏长春

<申请日>=2007.09.30

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=本发明涉及用于染料敏化太阳电池的环保型电解质组合物及其制造方法，它采用乙醇、丙酮为溶剂，LiI(或KI)、I<SUB>2</SUB>为氧化还原电对I<SUB>3</SUB><SUP>－</SUP>/I<SUP>－</SUP>的提供物，有机聚合物(聚偏氟乙烯、偏氟乙烯六氟丙烯共聚物、聚丙烯)为凝胶剂，碳酸丙烯酯与碳酸乙烯酯为增塑剂制造的一种染料敏化太阳电池用无毒的准固态电解质。该方法取代了传统电解质制造中常用的有毒腈类溶剂——乙腈、甲氧基丙腈等，改为无毒的乙醇、丙酮。由于制造过程中无需采用有毒溶剂，本发明能避免有毒溶剂的挥发带来的对人体健康的危害，以及对环境的污染，是一种环保型电解质的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN98814389.5

<名称>=用于胶带的背衬和该胶带

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=J·M·斯特罗贝尔;T·P·汉申

<申请日>=1998.11.20

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=公开了用作胶带背衬的膜,更具体是双轴取向的

聚丙烯膜背衬,和包括该背衬的胶带。通过使经挤出和骤冷的聚

丙烯聚合物流延片材中的成核密度最小化,然后使所得经骤冷

聚合物的球晶生长速率最大化来提供脆性、双轴取向的聚丙烯

膜。在随后用于生产双轴取向聚丙烯膜的取向步骤中在高于常

温的温度下对如此形成的流延片材进行拉伸。该过程产生更加

脆性的膜。聚丙烯组成、挤出温度、流延辊温度(即骤冷温度)

和拉伸温度以及其它参数按本文所述加以选择,使得所得背衬

或胶带具有以下的较佳性能,这些性能可采取单独或任意优选

组合的方式:A)MD拉伸断裂能量最多约为90N－mm/mm<SUP>3</SUP>;B)MD断裂伸长率至少为70%;C)刺穿能量最多约130N－mm;D)截断能量最多约为350N－cm/cm<SUP>2</SUP>;E)当在市售的齿状塑料或金属取料器刀片上截断时,胶带或背衬的齿状边缘严密地符合取料器刀片的轮廓;和F)可用手撕裂的能力。

<REC>

<申请号>=CN200410052361.7

<名称>=一种水性哑光油及其制备方法

<申请（专利权）人>=广州电器科学研究院

<发明（设计）人>=王丰;胡乐晖;张晓东;张玉国;欧阳健

<申请日>=2004.11.24

<地址>=510300广东省广州市新港西路204号

<摘要>=本发明公开了一种水性哑光油，其组分及重量含

量为：乳液基料65－70％、哑光粉7－8％、蜡粉0.7～0.8％、

水20－25％、助剂2－3％。本发明还公开了该水性哑光油的

制备方法。本发明水性哑光油是一种水性聚丙烯酸酯乳液，具

有较好的硬度和柔韧性，当涂覆于纸张表面时具有较好的哑光

性能，同时耐磨性和成膜性能均较好，触摸光滑、手感好。

<REC>

<申请号>=CN200510016195.X

<名称>=一种氧化锆基复相陶瓷及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=杨正方;袁启明;李金有

<申请日>=2005.11.21

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种氧化锆基复相陶瓷及其制备方法，属于氧化锆基结构陶瓷领域。所述的复相陶瓷含2－3mol％Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>的50～65vol％Y－TZP与35－50vol％的α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，及烧结助剂MgO和SiO<SUB>2</SUB>，按Y－TZP与Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>总质量计，MgO：0.6－1.0wt％；SiO<SUB>2</SUB>：0.6－2.5wt％。其制备方法包括以下过程：按组分质量比将含Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>的亚微米氧化锆粉或微米氧化锆粉与工业α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>粉，0.6－1.0wt％MgO粉、0.6－2.5wt％SiO<SUB>2</SUB>混合，按浆料固含量55－70wt％加水，并加入1－2wt％聚丙烯酸铵分散剂，经球磨混合，再经喷雾造粒，制得的粉体在150－200MPa等静压成型，再于1450－1480℃烧结制得氧化锆基复相陶瓷。本发明的优点在于，制备方法过程简单，陶瓷中Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>含量的增加，降低了原料成本，部件用料成本可下降30－40％，坯体烧成收缩减少，产品的合格率和性价比高。

<REC>

<申请号>=CN200510016430.3

<名称>=蛋白质印迹大孔高分子化合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津理工大学

<发明（设计）人>=黄积涛;郑嗣华;张嘉琪;谢秀荣;黄卫洪

<申请日>=2005.11.25

<地址>=300191天津市南开区红旗南路263号

<摘要>=本发明是设计合成了一种蛋白质印迹的大孔聚

合物，它是将牛血清白蛋白分散于含有碳酸钙超微粉体的丙烯

酰胺单体中。单体聚合后，蛋白质和超微粉体被包埋在聚丙烯

酰胺高分子网络中。随着超微粉体的溶解和洗出形成了大孔聚

合物，部分蛋白质也会随之脱出，从而得到了含有蛋白质印迹

孔洞的聚合物。这为生物大分子印迹聚合物提供了一种方法。

<REC>

<申请号>=CN200610013837.5

<名称>=陶瓷粉体调和剂及其调和方法

<申请（专利权）人>=田桦;

<发明（设计）人>=田桦

<申请日>=2006.05.25

<地址>=300071天津市南开区西湖道卧龙北里10号楼4门104号

<摘要>=一种陶瓷粉体调和剂，分散剂为聚丙烯酸盐、有机单体为水溶性丙烯酰胺、交联剂为亚甲基双丙烯酰胺、增塑剂为丙三醇、悬浮剂为阿拉伯树胶、催化剂为四甲基乙二胺和调和液为蒸馏水；其调和方法是：首先分别制备调和A剂和调和B剂，然后按以下步骤进行：1)按重量份额比例将陶瓷粉体与调和A剂放入容器，倒入蒸馏水，进行搅拌研磨；2)按重量份额比例再加入调和B剂，进行搅拌直到混合均匀即可。本发明的优点是简化了陶瓷制品的加工过程，提高了陶瓷制品的质量，使陶瓷胚片具有柔韧性和尺寸稳定性，可以对陶瓷胚片进行冲模加工，还可以保证烧成后的陶瓷制品的尺寸精度。

<REC>

<申请号>=CN200610013900.5

<名称>=一种分期缓慢释放的化肥

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=刘春玲

<申请日>=2006.05.29

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种分期缓慢释放的化肥，采用聚丙烯粉料为基质，化肥55％、淀粉30－10％，塑料10－30％，白油5％，将化肥粉碎成粉状，和淀粉分别烘干，加入聚丙烯粉料、5白油混合均匀，用塑料挤出机挤出、切成颗粒，将纯化肥与缓释颗粒按一定比例混合在一起。本发明的优点是：降低化肥的溶解速度，加快塑料的降解，使混合物在降解过程中逐渐释放出化肥。达到一次性施肥，减少农民工作量。植物对肥料吸收均匀，有利于生长，同时减少浪费。

<REC>

<申请号>=CN200610044567.4

<名称>=塑木建筑模板及其生产方法

<申请（专利权）人>=威海市广通塑胶制品有限公司

<发明（设计）人>=谭国生;于占旗;吕新民

<申请日>=2006.05.24

<地址>=264201山东省威海市孙家疃

<摘要>=本发明公开了一种用于现场浇注钢筋混凝土建

筑构件前作模型的塑木建筑模板及其生产方法，其特征是采用

下述成份，每份中各组成成份的重量为再生聚丙烯35kg－

45kg、再生聚乙烯5kg－15kg、滑石粉45kg－55kg、聚氧化乙

烯3kg－4kg、木粉25kg－35kg、钛酸酯0.5kg－1.5kg、白油

0.5kg－1.5kg、石蜡1kg－2kg、消泡剂3kg－5kg，方法为：按

每份重量比取原料进行加热和混合、造粒、成型、压延、冷却

及切边或切块而成，本发明采用废旧塑料及木质纤维粉按一定

的配比，再加入特殊添加剂生产出的塑木建筑模板具有无毒无

味、重量轻、抗冲击强度大、拼装拆卸方便、周转率高、表面

光洁、不吸湿、不霉变、耐酸碱、不开裂、板幅大、接缝少、

可锯、可钉、可加工成任意面积、废料可回收等诸多优点，是

新一代安全绿色环保产品。

<REC>

<申请号>=CN200610042520.4

<名称>=海洋生物酶消毒洗涤液

<申请（专利权）人>=权力敏;

<发明（设计）人>=权力敏;曲奕;乔萍

<申请日>=2006.02.27

<地址>=266071山东省青岛市市北区辽宁路226号704室

<摘要>=本发明涉及一种专业日用品海洋生物酶消毒剂，由海洋生物复合酶、V－801－4、聚丙烯酸、月桂醇醚硫酸铵、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)、柠檬酸钠、氢氧化钠、纯化水按比例经勾兑乳化反应而成一种海洋生物酶消毒洗涤液。海洋生物复合酶、V－801－4作为主要的消毒组分，该组分中有效因子都具有很高的活性，使反应生成物呈正电性，故很容易被通常呈负电性的各类细菌、病毒所吸附，从而抑制和干预了细菌、病毒的酶系统和分裂功能，使细菌、病毒的繁殖功能丧失达到消毒效果。表面活性剂聚丙烯酸、月桂醇醚硫酸铵与非离子表面活性剂椰油醇二乙酰胺及柠檬酸钠、氢氧化钠按比例添加到混合物中，目的是通过其特性，使海洋生物酶消毒洗涤液的粘稠度提高呈胶体状，酸碱度呈中性，并很快在被消毒物的物体表面形成一层无色透明膜，增加了长期抗菌效果，使物体的去污洗涤及抗菌效果更好。本发明有以下优点：抗菌洗涤效果高、使用浓度低、稳定性好、成本价格低、对常见的有害微生物尤其致病菌有强烈的杀灭作用、对被洗涤物无损伤、在杀菌的同时对环境不造成污染。

<REC>

<申请号>=CN200710072508.2

<名称>=改性悬浮填料

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=王文斌;祁佩时;李正

<申请日>=2007.07.13

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=改性悬浮填料，它涉及一种用于污水处理的填料，为了解决以往污水处理池中使用的填料表面的硝化菌附着能力差的问题，本发明为改性聚乙烯材料或改性聚丙烯材料制成，所述改性聚乙烯材料由重量百分比为80％～95％的聚乙烯、重量百分比为0.2～15％的碳黑、重量百分比为0.5～15％的铁盐、重量百分比为0.01～8％镁盐和重量百分比为0.3～3％的抗氧化剂制成，所述的改性聚丙烯材料由重量百分比为80％～95％的聚丙烯、重量百分比为0.2～15％的碳黑、重量百分比为0.5～15％的铁盐、重量百分比为0.01～8％镁盐和重量百分比为0.3～3％的抗氧化剂制成。本发明提高了微生物的附着能力，本发明提高了水处理效果。

<REC>

<申请号>=CN200380104821.X

<名称>=压敏材料

<申请（专利权）人>=领先技术有限责任公司

<发明（设计）人>=M·P·翰纳;R·F·穆尔里干

<申请日>=2003.11.07

<地址>=美国马里兰

<摘要>=一种对压力变化显示出光学可检测响应的聚合

物材料。该材料包括选自聚氨酯、聚丙烯酸酯和聚硅氧烷的弹

性体，并结合有光化学体系。该光化学体系可以是激基复合物

或荧光共振换能器的形式。两种光化学体系都是可逆过程。弹

性体与光化学体系的合成产生了一种材料，该材料在经历压力

增加时形成受激的电荷转移络合物，在压力降低时形成较少受

激的电荷转移络合物。

<REC>

<申请号>=CN200610147884.9

<名称>=聚丙烯腈纤维在制备水处理用的组合填料中的应用

<申请（专利权）人>=同济大学;

<发明（设计）人>=马一平

<申请日>=2006.12.25

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=聚丙烯腈纤维在制备水处理用的组合填料中的应用，涉及聚丙烯腈纤维的新用途。先将密度为1.18g/cm<SUP>3</SUP>、直径为10－35μm、弹性模量为10GPa、抗拉强度为710Mpa、延伸率为15％的聚丙烯腈纤维代替聚丙烯纤维压在骨架环的外圈上制成聚丙烯腈纤维组合填料，控制聚丙烯腈纤维在组合填料中的体积及表面积与聚丙烯纤维一致；然后将其置于处理装置中，按常规工艺添加污水和污泥、打开曝气装置、更换污水和污泥，使污泥中的微生物附着在填料上形成生物膜；最后取样进行COD测定发现，用聚丙烯腈纤维制作的组合填料的COD降低率比用聚丙烯纤维制作的组合填料提高1.5－2倍。本发明生物膜挂膜好、挂膜时间比聚丙烯纤维组合填料缩短1/2，悬浮工艺好，具有较大经济和社会效益。可制作各种组合式填料。

<REC>

<申请号>=CN200610154866.3

<名称>=合成酯生产中水洗废水的处理方法

<申请（专利权）人>=王伟松;

<发明（设计）人>=王伟松;王新荣;孟照平;黄泽军

<申请日>=2006.11.28

<地址>=312300浙江省上虞市章镇工业新区浙江皇马化工集团有限公司

<摘要>=一种合成酯生产中水洗废水的处理方法，属于污水处理和产品回收技术领域，按以下步骤进行：a.将水洗废水打入另外一个反应釜里加无机酸调pH值1～5，使其分层；b.在水洗废水中加入絮凝剂；c.将水洗废水用滤网过滤；其无机酸为硫酸或盐酸等，絮凝剂为聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚丙

烯酰胺等的任一种，加入量为水洗废水量重量百分比的1.0～0.0001％。所述步骤3中过滤用的滤网目数可不小于300目。本发明对生产合成酯化工系列产品中产生的水洗废水进行合理处理，从中回收了产品，提高了产品收率，实现了变废为宝，与现有技术相比污水处理不需要费用，而且不需要另外添加污水处理设备，设备零投资，处理时间短，操作简单。

<REC>

<申请号>=CN200610037018.4

<名称>=一种低光泽度聚丙烯共混改性材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=广州市波斯塑胶颜料有限公司;

<发明（设计）人>=阳范文;卢俊文

<申请日>=2006.08.11

<地址>=510530广东省广州市云埔(白云)工业区22号地C1号

<摘要>=本发明涉及高分子材料共混改性领域，公开了一种表面光泽度降低的聚丙烯共混改性材料。本发明的聚丙烯共混改性材料，由如下组分和重量百分比组成：聚丙烯20～90％，聚乙烯10～80％，过氧化物交联剂0～2％，抗氧剂0～5％，加工助剂0～5％，填料0～30％。其制备方法为：将各组分按比例在高速混合机中混合5～15分钟，然后采用双螺杆挤出机进行熔融共混，挤出机温度设定为100～220℃，螺杆转速150～400r/min，经切粒、干燥制得聚丙烯共混改性材料。所得聚丙烯共混改性材料表面光泽度降低、消光效果良好，可应用于包装、日用品和建筑材料等领域。

<REC>

<申请号>=CN98804470.6

<名称>=来自肺炎链球菌的降解人类补体C3的蛋白酶

<申请（专利权）人>=美国明尼苏达州大学

<发明（设计）人>=马格列特·K·霍斯泰特;盖瑞·唐尼;拉克施米·S·南狄瓦答

<申请日>=1998.04.24

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明涉及肺炎链球菌所表现降解人类补体C3

的蛋白酶一族的监定及使用。该蛋白酶具有于10%SDS聚丙烯

醯胺凝胶上所测定的约24kD至约34kD的分子量。本发明的

一个较佳蛋白酶包括序列编号2(SEQ ID NO:2)的氨基酸序

列。

<REC>

<申请号>=CN200710067478.6

<名称>=磺化长链α－烯烃共聚物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=傅智盛;范志强;邓建;徐君庭;王齐

<申请日>=2007.03.13

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种磺化长链α－烯烃共聚物及其制备方法和用途。包括如下步骤：1)以正庚烷为溶剂，加入三异丁基铝、二苯基二甲氧基硅烷、球形聚丙烯催化剂、长链α－烯烃、苯乙烯，共聚合得到苯乙烯－长链α－烯烃共聚物；2)将上述苯乙烯－长链α－烯烃共聚物溶解于邻二氯苯中，加热，剧烈搅拌使其充分溶解后，缓慢滴加浓硫酸，磺化后，得到磺化长链α－烯烃共聚物。本发明工艺简单、操作方便，具有不影响聚乙烯膜基体、处理方法简单、生产成本低、农膜表面亲水性好以及防雾滴寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710039970.2

<名称>=脱硫石膏制备干粉批墙腻子的方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=杨瑞海;陆文雄;余淑华;李柯;李小亮

<申请日>=2007.04.25

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种以脱硫石膏为主要原料制备脱硫石膏干粉批墙腻子的方法，属化学建筑材料和固体废弃物综合利用技术领域。本发明的脱硫石膏干粉批墙腻子各组分及其重量百分比为：脱硫石膏65～80％，增钙剂5－15％，粉状填充料10～20％，复合激发剂0.5～3％，粘结剂0.5～2％，缓凝剂0.1～0.2％，保水剂0.2～0.5％，聚丙烯纤维0.05～0.15％。本发明的脱硫石膏干粉批墙腻子利用脱硫石膏替代天然石膏制备脱硫石膏干粉批墙腻子，可以降低腻子的成本，充分利用资源，减少脱硫石膏堆放的面积，节约宝贵的土地资源，达到环保、利废的双重功效，且能够与建筑内外墙基面牢固粘结，具有刮涂层不开裂、不易脱落、耐碱、耐水、无毒、无味等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710057640.6

<名称>=大分子印迹聚丙烯酸钙/海藻酸钙杂化微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学;

<发明（设计）人>=成国祥;赵孔银;张立广

<申请日>=2007.06.15

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明涉及一种蛋白质大分子印迹聚丙烯酸钙/海藻酸钙杂化微球及其制备方法。蛋白质印迹聚丙烯酸钙/海藻酸钙杂化微球的组份和重量百分含量如下：海藻酸钠22％～44％，聚丙烯酸钠0.5％～10％，氯化钙50％～70％，蛋白质0.5～10％。本发明所制备的聚丙烯酸钙/海藻酸钙杂化微球，经蛋白质吸附测试结果表明，印迹微球的吸附量是非印迹微球，即不加蛋白质制备的微球吸附量的2～6倍。电导率滴定和红外光谱测试表明，聚丙烯酸钠和海藻酸钠可以与CaCl<SUB>2</SUB>共同作用产生新的杂化组分。本发明制备方法简单易行、反应过程易于控制等优点，解决了纯海藻酸钙的机械强度和吸附容量低，性能不稳定等不足，具有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510024469.X

<名称>=汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海金发科技发展有限公司

<发明（设计）人>=吉继亮;陈广强

<申请日>=2005.03.18

<地址>=201714上海市青浦区朱家角工业区康园路88号

<摘要>=本发明公开了一种汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法。组分及重量百分数包括：聚丙烯93.3－56.5％，热稳定剂0.2－1.5％，光稳定剂0.3－1％，加工助剂0.2－1％，活化增韧母粒1－20％，填充母粒5－20％。本发明产品，具有很高的表面活性，极低的热膨胀率以及较高的热变形温度，其表面张力40mN/m，线性热膨胀系数为10<SUP>－6</SUP>～10<SUP>－7</SUP>mm/mm.℃，热变形温度55℃，其他技术指标达到或超过目前汽车材料标准。由于该材料成型的保险杠表面张力高，与油漆的结合力强，可以不经火焰处理而直接喷涂；热膨胀率低，不会因温度的大幅度变化而发生明显变形，不易松脱或破坏；耐热温度高，烘烤时间短，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN200580003319.9

<名称>=控制聚合反应的方法和设备

<申请（专利权）人>=凯米拉私人有限公司;

<发明（设计）人>=艾哈迈德·萨迪克

<申请日>=2005.01.27

<地址>=芬兰赫尔辛基市

<摘要>=本发明公开了一种生产聚合物的自动工艺，其中反应器中反应混合物的pH和粘度通过电子控制器进行监测，该电子控制器用于i)接收反应器中设置的pH和粘度传感器传送的输入信息；ii)通过对比预设的粘度范围确定是否调整聚合混合物的聚合速率；以及iii)根据粘度测量将输出信号传送给调节聚合速率的控制设备。自动工艺和手工比较，其产品质量重现性好，特别适合用于聚丙烯酰胺液体粘结料的制备。

<REC>

<申请号>=CN200610091190.8

<名称>=环保乳胶漆

<申请（专利权）人>=北京中化科城技术研究所

<发明（设计）人>=宋连伟;宋连庆

<申请日>=2006.07.06

<地址>=100080北京市朝阳区安慧里四区16号楼中国化工大厦1312室

<摘要>=一种高品质环保乳胶漆，其特征在于该乳胶漆是

由如下重量配比的原料组成：纳米丙烯酸乳液 28～38，聚丙

烯酸钠盐分散剂 0.4～1.0，消泡剂NXZ 0.4～0.8，防冻剂丙二

醇 1.0～2.0，防腐剂LXE 0.1～0.3，稳定剂AMP－95 0.4～0.8，

成膜助剂醇酯－12 1.2～2.4，非离子聚醚型聚氨酯增稠剂0.4～

0.8，纳米级二氧化硅1.0～2.0，纳米负离子粉3～7，轻质碳酸

钙3～7，钛白粉15～25，滑石粉2～8，煅烧高岭土5～9，去

离子水12～18。该高品质环保乳胶漆采用纳米丙烯酸乳液和纳

米二氧化硅的介入，有效提高了漆膜的耐擦洗性和抗沾污性，

它利用纳米负离子粉能够释放负氧离子的特性，能有效地去除

空气重的有机物有害气体以及游离的甲醛。

<REC>

<申请号>=CN200610053335.5

<名称>=一种改性耐候聚丙烯材料

<申请（专利权）人>=浙江俊尔新材料有限公司

<发明（设计）人>=郑京连

<申请日>=2006.09.07

<地址>=325011浙江省温州市经济开发区高新园区4号小区

<摘要>=本发明公开了一种改性聚丙烯材料，主要用于制造家用电器零部件，如空调器室外机壳体以及汽车配件如仪表盘、保险杠等，其原料的重量百分比组成为：聚丙烯树脂65％－85％，增韧改性剂1％－18％，矿物增强剂0％－25％，偶联剂0.1％－0.8％，加工助剂0.2％－2％，光稳定剂0.2％－2％，着色剂0.2％－1.5％。本发明改性材料与现有聚丙烯材料相比，耐候、抗老化性能显著提高。

<REC>

<申请号>=CN200710048390.X

<名称>=一种阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的合成方法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学有限公司;

<发明（设计）人>=冯玉军;吕永利;张胜;束松矿;赵永峰

<申请日>=2007.02.02

<地址>=610041四川省成都市人民南路四段九号

<摘要>=本发明涉及一种阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的合成方法。以无机盐水溶液作为介质，特性粘数值为30－90ml/g的低分子量阳离子聚合物水溶液作为稳定剂，带有双键的阳离子单体和非离子单体发生自由基共聚形成阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液。本产品外观为乳白色，粒径小于1μm，在乳液的粒径范围之内。阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液具有溶解速度快、分子量高、生产过程不使用任何有机溶剂以及无毒对环境友好等特点。与传统的聚丙烯酰胺干粉和微乳液产品相比，阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的使用更为安全方便，可以作为有机絮凝剂、粘土稳定剂及纸张增强剂等应用于城市污水处理、油田污水处理、采油工业和造纸等领域。

<REC>

<申请号>=CN200710051668.9

<名称>=一种检测多倍体植物基因单核苷酸点突变的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院武汉植物园;

<发明（设计）人>=汪光熙;李伟

<申请日>=2007.03.15

<地址>=430074湖北省武汉市武昌磨山

<摘要>=本发明公开了一种检测多倍体植物基因单核苷酸点突变的方法，其步骤是：首先所用材料为具多基因系统的水田杂草鸭舌草；第二是选择ALS1基因和ALS3基因；第三是提取总DNA后，用仅对两个目标基因/ALS1和ALS3具特异性的引物，进行PCR扩增；第四是将PCR扩增产物通过变性、退火，得到异源双链核酸分子；第五是用特异识别并切割错配碱基的核酸内切酶剪切异源双链核酸分子；第六是变性处理后用遗传分析系统进行双色聚丙烯酰胺凝胶电泳，分别得到两张图；第七是该个体为变异型时，设计引物，进行筛选，检测发生变异的基因，并进行测序验证；第八是没有检测到变异，为野生型。本发明方法易行，操作简便，且有较好的检测点突变的效果，具有百分之百的可重复性。

<REC>

<申请号>=CN200710025869.1

<名称>=玻纤增强聚丙烯塑料废料改性制作中空板原料的生产工艺

<申请（专利权）人>=刘明春;

<发明（设计）人>=刘明春

<申请日>=2007.08.07

<地址>=214191江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路322号(吉兴汽车内饰件有限公司)

<摘要>=本发明涉及一种玻纤增强聚丙烯塑料废料改性应用于中空板的工艺，特征是将玻纤增强聚丙烯废料经烘箱剥离预处理；人工剥离面料，将纯的玻纤增强聚丙烯废料经粉碎，通过双螺杆挤出机挤出为玻纤增强聚丙烯塑料粒；取玻纤增强聚丙烯塑料粒、聚乙烯、阻燃剂、偶联剂和助剂共混，通过双螺杆挤出机挤出为改性混合塑料粒。本发明玻纤增强聚丙烯复合废边角料来源方便，生产工艺简单易行；不易造成二次污染，有利于保护环境；能实现废料的再利用，降低生产成本；采用上述中空板的原材料制成的中空板，其硬度、韧性和重复利用性能均有大幅提升。

<REC>

<申请号>=CN02144998.8

<名称>=低成本聚丙烯酰胺纳米微乳液制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=王洪运

<申请日>=2002.12.18

<地址>=116012辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=低成本聚丙烯酰胺纳米微乳液制备方法，将有机

盐加入丙烯酰胺类水溶液制备水相，将水相或丙烯酰胺类水溶

液和有机盐加入到乳化剂和溶剂油构成的油相体系中，通氮气

驱氧，加入引发剂聚合，其特征在于：控制反应体系温度在20

－50℃，乳化剂配比为大分子表面活性剂：山梨糖醇三油酸

酯∶壬基酚聚氧乙烯醚＝5～10∶40～60∶30～55，与乳化剂

单体重量比(E/M)为10～18％。大大降低了乳化剂含量聚合得

到分子量最高可达3000万的透明的聚丙烯酰胺纳米微乳液，

产品广泛用于石油开采、污水处理和造纸工业等。

<REC>

<申请号>=CN200410017322.3

<名称>=一种油墨清洗剂

<申请（专利权）人>=上海滿色工贸有限公司

<发明（设计）人>=朱思银;張君

<申请日>=2004.03.30

<地址>=200083上海市虹口区广灵一路122号327室

<摘要>=本发明公开了一种油墨清洗剂，尤其是用于胶辊

和橡皮布的油墨清洗剂。各组分和重量百分比含量分别是：有

机溶剂45％～60％；橡胶防老化剂0.1～0.3％；渗透剂0.2～

0.5％；乳化剂2～5％；聚丙烯酰胺0.005～0.02％以及水。与

现有技术相比的有益效果是，使用安全、不易燃烧、清洗效果

好，尤其是清洗后残液中的有机溶剂可回收重新利用，其余部

分经滤网过滤后，形成水和少量残渣，具有生成残渣少，易处

理之优点。本发明适用于清洗印版、橡皮布、胶辊等所有印刷

机械的着墨部位。

<REC>

<申请号>=CN200510134719.5

<名称>=超分子插层结构紫外光吸收剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=段雪;李殿卿;脱振军

<申请日>=2005.12.19

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明提供了一种超分子插层结构紫外光吸收

剂及其制备方法和该紫外光吸收剂的用途。本发明利用水滑石

具有可插层组装的特点，在水滑石层间插入5－苯并三唑－4

－羟基－3－异丁基－苯磺酸(5－benzotriazolyl－4－hydroxy

－3－sec－butylbenzenesulfonic acid，简称BZO)的阴离子(酸

根)，制备层间客体为BZO阴离子

(C<SUB>16</SUB>H<SUB>16</SUB>N<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>S)<SUP>－</SUP>的超分子插层结

构材料。该超分子插层结构紫外光吸收剂的化学组成式为

[M<SUP>2+</SUP><SUB>1－x</SUB>M<SUP>3+</SUP><SUB>x</SUB>(OH)<SUB>2</SUB>](C<SUB>16</SUB>H<SUB>16</SUB>N<SUB>3</SUB>

O<SUB>4</SUB>S)<SUP>－</SUP><SUB>x</SUB>·mH<SUB>2</SUB>O，对280－370nm波段紫外光

的吸收率大于90％。该超分子插层结构紫外光吸收剂的热稳

定性与插层客体BZO相比有显著的提高，其层间物种的明显

分解温度在450℃左右。超分子插层结构紫外光吸收剂可用作

如聚丙烯、聚碳酸酯、丙烯氰－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)

以及聚氨酯等易光氧降解树脂的耐光老化添加剂。

<REC>

<申请号>=CN200410100260.2

<名称>=喷墨印刷组合物及方法

<申请（专利权）人>=多米诺印刷科学公开有限公司

<发明（设计）人>=C·A·穆雷;J·H·克罗克

<申请日>=2001.09.29

<地址>=英国剑桥

<摘要>=提供了一种适合用于喷墨印刷机的油墨组合物，

该组合物含有溶剂、着色剂和粘合剂，其中溶剂中含有乙酸甲

酯。该组合物特别适用于在聚合物基材例如聚丙烯和聚乙烯上

印刷。

<REC>

<申请号>=CN200510026763.4

<名称>=一种高抗热氧老化性能的玻纤增强聚丙烯材料

<申请（专利权）人>=上海普利特复合材料有限公司

<发明（设计）人>=翁永华;张祥福;周文

<申请日>=2005.06.15

<地址>=201707上海市青浦区工业园区新业路558号

<摘要>=本发明涉及一种高抗热氧老化性能玻纤增强聚

丙烯复合材料及其制备方法。一种高抗热氧老化性能的玻璃纤

维增强聚丙烯材料，加入一种三组分的稳定剂体系，它由以下

重量配比的原料配制成：(％)聚丙烯45－75、马来酸酐接枝的

聚丙烯5－15、玻璃纤维10－30、稳定剂DSTP 0.1－1.0、稳

定剂3114 0.1－1.0、稳定剂618 0.1－0.5，其中，所述的稳定

剂DSTP为硫代二丙酸十八酯；稳定剂3114为3，5－二叔丁

基－4－羟基苄基磷酸二乙酯；稳定剂618为双十八烷基季戊

四醇双亚磷酸酯。本发明具有制备工艺简单、成本低、各项力

学性能优异、抗热氧老化性能优异等特点。

<REC>

<申请号>=CN200510062295.6

<名称>=高接枝率马来酸酐接枝聚丙烯的制备方法

<申请（专利权）人>=宁波工程学院

<发明（设计）人>=房江华;檀革江;李天金;马竞涛

<申请日>=2005.12.28

<地址>=315016浙江省宁波市海曙区文化路后河巷20号

<摘要>=本发明公开了高接枝率马来酸酐接枝聚丙烯的

制备方法，其采用固相法，其特征在于其具有以下步骤：a、

以重量份数计，将反应体系物料聚丙烯粉料400份、马来酸酐

14～20份、引发剂8～14份及界面活性剂4～12份混合均匀，

其中界面活性剂的沸点与引发剂的理想反应温度相匹配；b、

在整个反应期间均对界面活性剂采取冷凝回流措施的情况下，

将上述混合物料在引发剂的理想反应温度下反应，反应时间根

据引发剂的半衰期确定。具有接枝率高及生产成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510134356.5

<名称>=一种复合催化剂、催化剂的制备及其在聚烯烃合金中的应用

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司;中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=董金勇;朱博超;韩志超;张长军;牛慧;韦少义;刘继广;姚培洪;王红英;李晓军;王笃金;张平生;朱雅杰;贾军纪;黄春波

<申请日>=2005.12.16

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明公开了一种主要由齐格勒－纳塔催化组分和茂金属催化组分组成的复合催化剂及其制备方法。该复合催化剂在用于制备聚烯烃合金，特别是聚丙烯合金时，通过控制性地加入结构为CH<SUB>2</SUB>＝CH－B休眠剂和活化剂乙烯，使复合催化剂中的齐格勒－纳塔催化组分在第一步烯烃聚合中发挥作用；之后在第二步聚合中，使茂金属催化组分激活，在乙烯均聚或共聚反应中发挥作用，从而既利用非均相齐格勒－纳塔催化剂的特点得到具有良好形态的聚合物，又利用茂金属催化剂可进行分子设计的特点，根据性能需要进行分子设计，从而有目的地调节聚合物合金的性能。与现有技术相比，所制备的聚合物颗粒具有规则的球形形貌，聚合反应中不会出现产物团结、粘壁等影响操作稳定性的问题。聚合工艺流程简单，便于实现工业化。

<REC>

<申请号>=CN200610017364.6

<名称>=彩色玻壳研磨废水经脱水处理形成的无机污泥的脱水处理方法

<申请（专利权）人>=河南安彩高科股份有限公司;

<发明（设计）人>=张国林;邓玉平;宁中和;崔文贵;王学波;刘章杰;张东来

<申请日>=2006.01.23

<地址>=455000河南省安阳市中州路南段

<摘要>=本发明涉及一种彩色玻壳研磨废水经脱水处理形成的无机污泥的脱水处理方法，包括向污泥中加入聚丙烯酰胺进行絮凝浓缩处理步骤、污泥进入带式压滤机压滤步骤，絮凝浓缩处理步骤所用固体聚丙烯酰胺分子量为80000－120000，配制成的聚丙烯酰胺水溶液重量百分比浓度为(0.04－0.06)％，溶液投加量与污泥量之比(重量比)为1.5－2∶1。该方法有效解决了利用带式压滤机进行无机污泥处理经常出现的污泥粘接网带以及污泥容易被网带挤出的问题，提高了脱泥效率，改善了脱泥效果，延长了网带的使用寿命，避免了聚丙烯酰胺药剂的浪费。

<REC>

<申请号>=CN200710038925.5

<名称>=一种在电场中定向移动的智能水凝胶制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=汪山献松;金巧蓉;吴承训

<申请日>=2007.03.30

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明公开了一种在电场中定向移动的智能水凝胶制备方法。包括通过将单体丙烯酸、丙烯酰胺、交联剂N，N－亚甲基双丙烯酰胺、引发剂过硫酸铵、催化剂N，N，N’，N′－四甲基乙二胺、溶剂水等反应原料在在氮气保护下，在40～60℃温度下反应12～48小时；然后形成聚丙烯酸和聚丙烯酰胺的双层水凝胶，该水凝胶具有电场响应性。如将该水凝胶制成特定结构，即可得到在电场中定向移动水凝胶。本发明智能水凝胶对电场的响应速率快，该方法操作简单，易于控制。

<REC>

<申请号>=CN200710069056.2

<名称>=一种复合改性聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=申屠宝卿;李继鹏;翁志学

<申请日>=2007.06.11

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种复合改性聚丙烯，其原料的重量份组成为：聚丙烯100份，无机纳米材料0.1～10份，弹性体1～10份，β晶成核剂0.1～0.5份，抗氧剂0～1.5份，相容剂0.2～3份。本发明采用与无机纳米材料改性PP的制备方法相适应的、利于无机纳米材料在PP中分散和能改善与PP界面相容的表面改性剂，并结合β晶成核剂对PP聚集态结构的调控技术、弹性体与PP熔融共混技术，综合提高了PP的拉伸强度和冲击性能，制得了既具有较高强度(拉伸强度≥28MPa)、耐高温(维卡软化点≥130℃)，同时兼具较高冲击强度(冲击强度≥20kJ/m<SUP>2</SUP>)的复合改性PP材料。

<REC>

<申请号>=CN02155556.7

<名称>=一种聚丙烯催化剂制备方法

<申请（专利权）人>=北京燕化高新技术股份有限公司

<发明（设计）人>=石勤智;张文平;薛敬芝;胡建东;郑建坡;赵青;王辉;陈东

<申请日>=2002.12.11

<地址>=102501北京市房山区燕山六角楼

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯催化剂制备方法，其特

点在于将超声波技术用于聚丙烯催化剂制备过程中，制备方法

包括下列步骤：(1)在惰性气体保护下，将无水氯化镁与有机醇

按2～5摩尔比与惰性溶剂混合，并将超声波探头插入反应器

中，升温至120℃～150℃，开启超声波，并将超声波频率调整

为20～50KHz，按镁/酐摩尔比5～10、镁/硅摩尔比20～50的

比例加入苯酐和一种有机硅化合物，反应1～5小时得到醇合

物。(2)按照钛/镁摩尔比20～50的比例将冷至室温的醇合物加

入到预冷至－15℃～－40℃的钛化合物溶液中，升温至90℃～

110℃，按照镁/酯摩尔比2～10的比例加入一种酯，在100℃～

130℃反应1～3小时，过滤分离出固体催化剂颗粒。将超声波

技术用于聚丙烯催化剂制备过程中，可以提高聚丙烯催化剂聚

合活性及聚合物堆密度。

<REC>

<申请号>=CN200610080875.2

<名称>=一种聚丙烯改性剂——纳米SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>复合粒子

<申请（专利权）人>=北京化工大学;

<发明（设计）人>=陈建峰;杨勇;曾晓飞;文利雄;邹海魁

<申请日>=2006.05.19

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯改性剂－SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>核壳结构纳米复合粒子。其特征在于：先自制SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>核壳结构纳米复合粒子，然后经硅烷偶联剂表面处理后按不同的质量比分别填充到PP树脂，并用挤出机混炼造粒，烘干后注塑成型制成PP试样，把自制的SiO<SUB>2</SUB>纳米粒子经过同样的表面改性处理后也按相同配比制成了相应的PP试样和SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>纳米复合粒子做对比，结果说明用偶联剂改性后的核壳结构SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>纳米复合粒子填充PP对其具有较强的增强增韧作用，而且改性能力与实心纳米SiO<SUB>2</SUB>粒子相当，综合成本考虑，SiO<SUB>2</SUB>/CaCO<SUB>3</SUB>纳米复合粒子是一种更好的改性剂。

<REC>

<申请号>=CN200610095030.0

<名称>=含有植物纤维粉废旧聚乙烯塑料配方及制造方法

<申请（专利权）人>=赖彪;

<发明（设计）人>=赖彪

<申请日>=2006.08.15

<地址>=400012重庆市渝中区凤凰台35号

<摘要>=本发明涉及塑料配方及制造方法技术。针对现有聚氯乙烯、聚丙烯与植物纤维粉混炼挤出，或注塑成型制成成品，存在着在户外耐气候性差、回收性差、使用周期短、成本高、有毒等不足之处，而提出一种以塑代木，配方简单，采用废旧塑料与植物纤维粉配伍，经塑料混炼、成型制造成成品。所采用技术方案是，其配方是按重量比废旧聚乙烯塑料为50－90、植物纤维粉50－10。制造方法是，由模具准备－原料准备－混炼－成型－后整理等工序完成。

<REC>

<申请号>=CN98121709.5

<名称>=高粘度建筑涂料胶粉

<申请（专利权）人>=潘传章

<发明（设计）人>=潘传章

<申请日>=1998.12.11

<地址>=434100湖北省荆州市荆州区小北门外

<摘要>=一种高粘度建筑涂料胶粉,由羧甲基纤维素钠、羟

丙基甲基纤维素、预糊化木薯纤维、聚丙烯酸胺、高活性氧化

锌按比例混合而成,用该胶粉配制的涂料,施工时流平性,成模快

涂面干燥后硬度高,光洁如瓷、耐水洗、不易被污染、不龟裂脱

落。综合性能大大优于用107、308胶配制的涂料。除此之外,

该胶粉还可作瓷砖、门窗家具腻子,石膏制品,混凝土等建材的

粘合剂,在油漆中作增稠、悬浮、防水助剂等。由于该胶粉无毒

无气味,施工时和人居住后,都不会对人造成任何影响。由于其

为干粉状,在加工运输、储藏、销售中与107、308等液态胶相

比其便利和节省是不言而喻的。

<REC>

<申请号>=CN200710052209.2

<名称>=免内胎、真空轮胎自补胶及其使用方法

<申请（专利权）人>=刘杰华;

<发明（设计）人>=刘杰华

<申请日>=2007.05.21

<地址>=431608湖北省汉川市马口镇新正街57号华兴摩托车配件经营部

<摘要>=免内胎、真空轮胎自补胶及其使用方法，涉及一种补轮胎的胶及其使用方法。自补胶由聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、1－10目的橡胶颗粒混合物及水配制而成。自补胶的使用方法，将聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、1－10目的橡胶颗粒与水混合加热至胶状，从轮胎撬开处灌入，轮胎按标准气压充气，胶及橡胶颗粒堵住破处，封住所有漏气处。用胎棒将轮胎撬开15－20厘米，将本发明的自补胶从撬开处灌入，胶及不同粒度的橡胶颗粒严实地堵住破处，使用方便、补得牢靠；轮胎转动时，胶及颗粒凡遇到漏气的地方，即将该处封住，轮胎如有新的破处，也能即时补上，达到自补和不漏气的双重效果。本申请人经一年多的试验，证明：采用本发明所补的胎，一年左右可不加气、不补胎。

<REC>

<申请号>=CN200710114651.3

<名称>=油田管道解堵试剂

<申请（专利权）人>=李文锋;

<发明（设计）人>=李文锋

<申请日>=2007.11.27

<地址>=257200山东省东营市河口区中心路2号炼油厂

<摘要>=本发明涉及一种油田用解堵剂，特别涉及一种油田管道解堵试剂。其技术方案是：主要由以下重量份的组分制成：30％的工业盐酸20－30份、氟硼酸50－60份、二乙烯三胺五乙酸2－5份、三价铝盐2－4份、两性咪唑啉类缓蚀剂2－4份、聚季胺2－4份、聚氧乙烯烷基醇醚6－8份、阳离子聚丙烯酰胺2－4份。有益效果是：通过添加本发明解堵剂，可以有效地将管道内堵塞现象解除，另外，可以对管道也起到保护作用，延长管道使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN89109800.3

<名称>=具有良好透明性并改善了冲击强度的丙烯聚合物组合物

<申请（专利权）人>=希蒙特公司

<发明（设计）人>=朱利亚诺·切金;弗洛里亚诺·古列尔米

<申请日>=1989.12.14

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=在以活性二卤化镁为载体的Ziegler-Natta立

体有择催化剂存在下用连续聚合法制得的具有良好

透明性并改善了低温冲击强度的聚丙烯组合物，其组

成为：a)70-98％(重量)的乙烯与丙烯和/或与α-

烯烃的结晶共聚物和b)2-30％(重量)的弹性丙烯-

乙烯共聚物。在室温下共聚物b)溶于二甲苯部分的

特性粘度(I.V.2)满足下式：0.2≤(I.V.2/I.V.1)

X(C<SUB>2</SUB><SUP>-</SUP>)≤0.6，I.V.1是共聚物a)的粘度，b)中乙烯重

量含量(C<SUB>2</SUB>)与二甲苯可溶部分的重量之比等于或小

于1.5。

<REC>

<申请号>=CN02160046.5

<名称>=较低等规度聚丙烯催化剂体系、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司研究院

<发明（设计）人>=陈运瑾

<申请日>=2002.12.31

<地址>=102500北京市房山区燕山凤凰亭路15号

<摘要>=本发明提供一种用于生产较低等规度聚丙烯的

催化剂体系、其制备方法及用途。本发明的催化剂体系包括通

过如下步骤制备的含钛固体催化剂：首先将氯化试剂在有机溶

剂中和电子给予体－1络合反应制得均匀溶液；然后将此均匀

溶液与Mg(OC<SUB>2</SUB>H<SUB>5</SUB>)<SUB>2</SUB>的有机溶剂悬浮液反应制得载体；再在电子给予体－2存在下，使钛化合物和有机溶剂的混合液与制得的载体反应，生成一种含钛载体催化剂固体物；最后加入烷基化试剂得到一种较低等规度聚丙烯催化剂；以及助催化剂。本发明催化剂体系可以进一步降低聚丙烯的等规度，同时大幅度降低了催化剂制备时钛化合物的用量。

<REC>

<申请号>=CN200310121008.5

<名称>=一种聚丙烯丝束香烟过滤嘴棒粘接剂

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王红;孙彦琳;桌诚;柴国庆

<申请日>=2003.12.31

<地址>=650093云南省昆明市一二一大街文昌路68号(昆明理工大学)

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯丝束香烟过滤嘴棒粘接

剂，属于粘接剂技术领域。该粘接剂是丙烯酸或甲基丙烯酸及

其酯类可聚合单体的共聚物乳液，该共聚物乳液是软、硬段单

体质量百分比为20∶80～40∶60的高硬段共聚物和软、硬段

单体重量百分比为75∶25～55∶45的高软段共聚物的混合物，

以水为分散介质，不含有机溶剂，其固体含量的质量百分为

50～70％、25℃时的粘度为200～300mPa·s；具有无毒、不

燃、无三废、便于储运、使用安全，辣味、少辣味刺激、低焦

油、用胶少、生产效率高、干燥成膜快、能耗低，工艺简单、

可接受多种类型添加剂改性等优点。

<REC>

<申请号>=CN200310121007.0

<名称>=一种聚丙烯丝束香烟过滤嘴棒粘接剂的制备方法

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王红;孙彦琳;桌诚;柴国庆

<申请日>=2003.12.31

<地址>=650093云南省昆明市一二一大街文昌路68号(昆明理工大学)

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯丝束香烟过滤嘴棒粘接

剂的制备方法，属于粘接剂技术领域。通过控制混合单体的混

合比例、混合的滴加速度和反应乳液的抽取速度，合成两种具

有不同软、硬段比例的固体含量为50～70％、25℃时的粘度为

200～300mPa·s的丙烯酸或甲基丙烯酸及其酯类聚合物乳液，

再通过将两种不同软、硬段比不

同的聚合物乳液混合，得到聚丙烯丝束香烟过滤嘴棒粘接剂。

具有工艺简单，所得产品具有无毒、不燃、无三废、便于储运、

使用安全，辣味、少辣味刺激、低焦油、用胶少、生产效率高、

干燥成膜快、能耗低，工艺简单、可接受多种类型添加剂改性

等优点。

<REC>

<申请号>=CN02102733.1

<名称>=黑色驱油剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=王国瑞

<发明（设计）人>=王国瑞

<申请日>=2002.01.11

<地址>=834000新疆维吾尔自治区克拉玛依准噶尔路2号新科澳公司

<摘要>=一种黑色驱油剂，其按重量百分比组成为：A、

15至25％的氢氧化钠，或者15至25％的硅酸钠，或者10至

22％的氢氧化钠和5至10％的硅酸钠；B、0至20％的任基酚

醚；C、0.005至0.5％的聚丙烯酰胺；D、余量的煤干石粉或

风化煤粉。其生产方法是按以下步骤进行：将所需量的煤干石

粉或风化煤粉投入到反应釜内，在搅拌下加入氢氧化钠或/和硅

酸钠，控制反应温度在30至70度，反应时间为3至5小时，

然后在搅拌下加入所需量的任基酚醚和聚丙烯酰胺，混合均匀

得到黑色驱油剂。本发明具有成本低，生产方法简单，使用方

法也简单，效率高的特点。在油田上采用本黑色驱油剂后，可

大大提高采油量和采收率，降低油井含水。

<REC>

<申请号>=CN03100080.0

<名称>=沙尘防护涂料

<申请（专利权）人>=天津新技术产业园区北洋新技术工程有限公司

<发明（设计）人>=边素洁;乌兰巴托;张忠喜;张建生

<申请日>=2003.01.09

<地址>=300113天津市南开区雅安道雅江里3号楼后2号

<摘要>=本发明提供了一种沙尘防护涂料，这种材料特别

适应于沙尘暴地区行进中的车辆。将沙尘防护涂料刷涂或喷涂

于需要穿越沙尘暴地区的汽车表面，包括风挡玻璃上，或容易

被沙尘冲击损坏的物体上，可防止沙尘暴对汽车漆膜以及风挡

玻璃或物体的破坏，待汽车穿越过沙尘暴地区后，可将该涂料

从汽车或物体上剥离下来，对汽车或物体外观无任何影响。本

发明按一定比例的过氯乙烯树脂、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲

基丙烯酸甲酯、二甲苯、丙酮、丁酮、环己酮、石蜡、硬脂酸

钙、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯配制而成。

<REC>

<申请号>=CN200410010769.8

<名称>=含1－烯键的防雾滴剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=辛志荣;殷敬华;丁永涛;宋永贤

<申请日>=2004.03.29

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及含1－烯键的防雾滴剂及其制备方

法。结构中含有反应性基团1－烯键、亲水性基团和疏水性基

团，在引发剂或者高能射线引发下，可以发生自由基引发的均

聚或相互间发生的共聚合反应，该类可聚合性含1－烯键的防

雾滴表面活性剂可作为聚乙烯、聚丙烯、乙烯－丙烯共聚物、

聚苯乙烯、丙烯睛－丁二烯－苯乙烯共聚物、乙烯－苯乙烯共

聚物或乙烯－丙烯－苯乙烯共聚物反应挤出接枝的共聚单体，

制得含有防雾滴表面活性剂的聚合物，改善聚合物的亲水性，

赋予其新的性能。

<REC>

<申请号>=CN99800025.6

<名称>=合成的氯丁二烯橡胶粘合剂组合物以及用其制造扬声器的方法

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=奥泽和朗;马场由郎;若林一民

<申请日>=1999.01.08

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种合成氯丁二烯橡胶粘合剂组合物,其中所含

的主要成分是羧化合成氯丁二烯橡胶,此外还含有氯化聚丙烯

和/或氯化聚丙烯衍生物。此种粘合剂组合物可以将各种部件牢

固地粘合于用于制造扬声器盆架等的聚丙烯上,而传统的合成

氯丁二烯橡胶粘合剂在这种应用中粘合强度不够。

<REC>

<申请号>=CN200610053650.8

<名称>=超强型GFR－PP材料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=宁波昌祺氟塑料制品有限公司

<发明（设计）人>=李敖琪;朱连超

<申请日>=2006.09.28

<地址>=315029浙江省宁波市江北区庄桥上邵工业区宁波昌祺氟塑料制品有限公司

<摘要>=本发明公开了超强型GFR－PP材料及其生产工

艺，超强型GFR－PP材料包含有采用一种长丝、多股的玻璃

纤维和聚丙烯树脂(PP)，玻璃纤维和聚丙烯树脂在加工前对其

表面进行处理，采用硅烷偶联剂对玻璃纤维表面进行化学处

理，采用双马来酰亚胺对聚丙烯树脂进行接枝交朕，使玻璃纤

维与聚丙烯树脂表面产生一定程度的反应性达到玻璃纤维与聚丙

烯树脂良好粘接，提高制品强度；将聚丙烯树脂原料在150℃至

250℃的高温条件下完全熔融，硅烷偶联剂与玻璃纤维和聚丙

烯树脂反应，在其分子的一端与玻璃纤维表面形成化学链，而

另一端与聚丙烯树脂形成物理结合形成极限强度的粘结界面；

用挤压的方法将玻纤与聚丙烯树脂粘接在一起；超强型GFR

－PP板材中的玻纤成交叉型排列。

<REC>

<申请号>=CN200710041734.4

<名称>=一种聚乙烯蜡聚丙烯蜡及石油蜡共氧化的方法

<申请（专利权）人>=上海焦耳蜡业有限公司;

<发明（设计）人>=张建雨

<申请日>=2007.06.07

<地址>=201717上海市青浦区蒸淀镇朱枫公路6188号11幢

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯蜡聚丙烯蜡及石油蜡共氧化的方法，其特征在于，采用催化剂，以氧气、空气或含氧气体对聚乙烯蜡、聚丙烯蜡和石油蜡共氧化，氧化过程的操作顺序如下：聚乙烯蜡、聚丙烯蜡和石油蜡中至少两种原料放入原料罐中并加热熔化；慢慢加入催化剂，边加热边搅拌，直到混合均匀为止；把加好催化剂的原料加入预热的反应器中；启动压缩机，将氧气、空气或含氧气体打入反应器中，对聚乙烯蜡、聚丙烯蜡和石油蜡共氧化，氧化结束后关闭压缩机；从反应器中取出反应物，过滤、成型并测定产品性能。本发明的优点是产品硬度大、乳化性能优良、光泽性好。

<REC>

<申请号>=CN200710062272.4

<名称>=双组分保温材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=邯郸恒永防护洁净用品有限公司;

<发明（设计）人>=杨红恩;苏满社

<申请日>=2007.07.10

<地址>=057150河北省永年县临名关健康东大街

<摘要>=本发明属于保温材料的制作，特别是指一种双组分保温材料及其制备方法。将有效量的聚丙烯纤维和聚酯纤维分别通过熔喷聚丙烯、聚酯纤维整理、混纺等工艺步骤制备而成。本发明解决了现有技术存在的产品重量大、材料的弹性低，

保温性能相对较差的问题。具有无毒、无味、质量轻、对皮肤无刺激和不适感的特性，和较好的隔热、透气、保温效果。抗老化特性好，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN03825403.4

<名称>=冲击改性聚烯烃组合物

<申请（专利权）人>=费罗公司

<发明（设计）人>=安·M·帕内克;安娜·C·安德鲁斯;哈勒·艾罗姆－科伊歇尔;保罗·J·德弗朗科;罗伯特·J·奥帕乌科

<申请日>=2003.09.24

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明提供了显示刚性和韧性的聚烯烃组合物。

根据本发明的聚烯烃组合物包括聚烯烃均聚物如聚丙烯和冲

击改性流体，所述冲击改性流体包括非离子表面活性剂和任选

稀释剂如矿物油。非离子表面活性剂可以是乙氧基化山梨聚糖

脂肪酸酯如乙氧基化山梨聚糖三油酸酯。根据本发明形成的未

填充冲击改性聚丙烯均聚物优选显示出的Gardner冲击强度为

至少100in－lbs、挠曲模量为至少40kpsi和拉伸模量为至少

60kpsi。

<REC>

<申请号>=CN200610023512.5

<名称>=一种硫化体系及氯化丁基橡胶/聚烯烃热塑性弹性

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=唐颂超;沈军;王庆海;潘泳康;王婷兰

<申请日>=2006.01.20

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种硫化体系及氯化丁基橡胶/聚

烯烃热塑性弹性。硫化体系包括硫化剂、催化剂和活化剂。本

发明的硫化剂为硫给予体，可以部分或全部替代硫黄，易分散，

操作安全。本发明以此硫化剂加ZnO或/和MgO制得硫化胶的

交联键硫含量较低，具有良好的力学性能，耐热，耐老化，压

缩永久变形小。本发明采用动态硫化共混技术制得的氯化丁基

橡胶/共聚聚丙烯热塑性弹性体，拉伸强度大，断裂伸长率大，

可达到600％以上，压缩变形小，具有成型加工可采用热塑性

塑料的加工方法，不需要硫化，节约能源，生产率高等优点，

适用于制造电线、电缆、耐热制品、厚制品和医用栓塞。

<REC>

<申请号>=CN200610019681.1

<名称>=全部利用废旧塑料生产物流托盘的方法

<申请（专利权）人>=湖北同济堂药房有限公司

<发明（设计）人>=张美华

<申请日>=2006.07.21

<地址>=430056湖北省武汉市武汉经济技术开发区珠山湖大道中段

<摘要>=全部利用废旧塑料生产物流托盘的方法，涉及一

种用废旧塑料生产物流托盘的方法。取聚乙烯、聚丙烯废旧塑

料经清洗、干燥、分拣、粉碎，加入改性剂改性后注塑成型得

物流托盘，改性剂为氯化丙烯树脂、碳酸钙、硬脂酸盐和表面

活性剂，表面活性剂为聚乙二醇。用本发明生产物流托盘，不

需要添加新料，生产的产品质量能达到目前国际通用的物流托

盘标准，产品强度高、耐用性好、不易变形，全部用废旧塑料，

减少了环境污染，经济效益和社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN200610090110.7

<名称>=在铑催化剂存在时以丙烯酸酯基团改性的有机聚硅氧烷

<申请（专利权）人>=戈尔德施米特股份公司;

<发明（设计）人>=D·韦沃斯;P·莱尔施;T·埃布雷克特

<申请日>=2006.06.23

<地址>=德国埃森

<摘要>=有机聚硅氧烷，具有末端、侧端或同时具有末端和侧端的至少一个右式的基团以及至少一个通过桥接部分(bridge element)连接至这一基团的丙烯酸酯基团，所述有机聚硅氧烷通过以下方式获得：在一种铑

催化剂存在时，在60至130℃的温度下，使具有至少一个SiH基团的有机聚硅氧烷与具有至少两个丙烯酸酯基团的化合物，以等摩尔量进行氢化硅烷化反应。该铑催化剂在聚丙烯酸酯和氢硅氧烷的加成反应中引起发生1，2位加成。

<REC>

<申请号>=CN94100524.0

<名称>=聚丙烯衬里

<申请（专利权）人>=三菱重工业株式会社

<发明（设计）人>=长谷川繁夫;田隆文;吉山隆士;岩崎谦二;西川达行;川冈孝义

<申请日>=1994.01.20

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种金属用的衬里，一种衬里粉末和一种衬里树

脂组合物，该组合物包含一种马来酸改性聚丙烯和聚

丙烯的混合物，或者一种上述混合物和乙丙橡胶和/

或一种抗氧化剂的混合物；以及一种加衬方法。

<REC>

<申请号>=CN98105809.4

<名称>=玻璃纤维增强聚丙烯树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=岸本产业株式会社

<发明（设计）人>=森胁毅;阪口俊春

<申请日>=1998.01.17

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供便宜的玻璃纤维增强聚丙烯树脂及

其制备方法。从双螺杆挤出机主供给口处供应不含抗氧剂的聚

丙烯和相对于聚丙烯为0.2重量%的羧酸、少量过氧化物,从挤

出机下流的第二供给处强制供应切碎玻璃纤维。必要时在加入

玻璃纤维的同时适当加入抗氧剂、光稳定剂、润滑剂、脱模剂、

着色剂。

<REC>

<申请号>=CN200780026733.0

<名称>=用于光学应用和涂层应用的含钡聚丙烯酸酯

<申请（专利权）人>=什里兰工业研究学院

<发明（设计）人>=R·K·坎达尔;A·马利克;G·塞沙德里;M·蒂雅吉

<申请日>=2007.03.09

<地址>=印度德里

<摘要>=用于光学应用和涂层应用的含钡的聚丙烯酸酯的制备方法。这一方

法在于在丙烯酸中分散八水合氢氧化钡，形成单体混合物。将芳族羧酸

加入到该单体混合物中，然后向其中添加交联剂。通过γ辐射线，对这

一单体混合物进行聚合的步骤。

<REC>

<申请号>=CN200780026816.X

<名称>=用于光学应用和涂料应用的含铅聚丙烯酸酯

<申请（专利权）人>=什里兰工业研究学院

<发明（设计）人>=R·K·坎达尔;A·马利克;G·塞沙德里;M·蒂雅吉

<申请日>=2007.03.09

<地址>=印度德里

<摘要>=用于光学和涂层应用的含铅的聚丙烯酸酯的制备方法。这一方法在

于在丙烯酸中分散一氧化铅，形成单体混合物。将芳族羧酸加入到该单

体混合物中，然后向其中添加交联剂。通过γ辐射线，对这一单体混合

物进行聚合的步骤。

<REC>

<申请号>=CN200780027457.X

<名称>=用于光学应用和涂布应用的含镧聚丙烯酸酯

<申请（专利权）人>=什里兰工业研究学院

<发明（设计）人>=R·K·坎达尔;A·马利克;G·塞沙德里;M·蒂雅吉

<申请日>=2007.03.09

<地址>=印度德里

<摘要>=用于光学和涂层应用的含镧的聚丙烯酸酯的制备方法。这一方法在

于在丙烯酸中分散氧化镧，形成单体混合物。将芳族羧酸加入到该单体

混合物中，然后向其中添加交联剂。通过γ射线，对这一单体混合物进

行聚合的步骤。

<REC>

<申请号>=CN03114486.1

<名称>=膨润土杂化吸水材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=西北师范大学高分子研究所

<发明（设计）人>=王云普;郝晋清;袁昆;刘小军;李玉峰;王荣民;张继

<申请日>=2003.01.27

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁东路805号

<摘要>=本发明涉及一种利用膨润土插层共聚制备聚丙

烯酸盐/丙烯酰胺/膨润土(PAA/AM/MMT)杂化吸水材料及其制

备方法，此材料吸蒸馏水倍率为200－300g/g、成本比现有保

水剂下降30－40％，对于发展旱作农业，植树造林，固沙种草，

保护生态环境都有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510025422.5

<名称>=汽车用工程塑料(PP)改性

<申请（专利权）人>=华德塑料制品有限公司

<发明（设计）人>=石建国

<申请日>=2005.04.26

<地址>=200125上海市浦东白莲泾楼底下104号

<摘要>=本发明公开了一种汽车用工程塑料(PP)改性，以

重量百分计，聚丙烯74－80，接枝物3－8，矿物质10－20，

加工助剂和色粉3－8。本发明在共聚或均聚PP聚合物里，酌

量添加EPDM，增加材料的冲击韧性；在PP聚合物里用滑石

粉、矿粉填充，材料的耐热性能、硬度会有所提高；用玻璃纤

维增强PP料，它的硬度、抗拉强度、刚性和耐热性都会提高。

<REC>

<申请号>=CN200310106535.9

<名称>=丙烯超临界聚合催化剂体系及聚丙烯组合物的制备方法

<申请（专利权）人>=中国石化扬子石油化工有限公司;

<发明（设计）人>=王兴仁;杨爱武;吴新源

<申请日>=2003.12.05

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路

<摘要>=本发明为制备聚丙烯的催化剂体系，包括有组分A齐格勒－纳塔催化剂与组分B有机硅烷的给电子体的组合，其特征在于：还包括有组分C有机铝化合物。该催化剂体系特别能用于在丙烯的临界点之上进行超临界聚合，聚合效率高出1倍以上，达到6.0～10.0万克聚丙烯/克催化剂，降低了单位聚丙烯的催化剂消耗成本，同时氢气调节分子量的效率大幅度提高，可以灵活调节熔体流动速率和分子量分布，可生产低灰份含量，分子量分布可调的均聚聚丙烯、嵌段共聚聚丙烯、无规共聚聚丙烯。生产品级范围较宽。且大幅度提高了时空产率，生产装置的成本较低；聚合温度比在通常的工艺提高20～40℃，大幅度提高了热交换效率，降低了能耗和生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200610023566.1

<名称>=高致密双向可调凝混凝土及其应用

<申请（专利权）人>=上海市建筑构件制品有限公司;

<发明（设计）人>=朱敏涛;邢弘;王锦明;冯为民

<申请日>=2006.01.24

<地址>=200090上海市杨浦区黎平路2号

<摘要>=本发明公开了一种高致密双向可调凝混凝土及

其应用。混凝土的组分和重量份数包括：PII 52.5水泥1份、II级低钙粉煤灰0.20～0.35份、硅灰0.05～0.08份、高性能聚羧酸系外加剂0.015～0.020份、聚丙烯纤维0.0012～0.0020份、中砂2.00～0.32份、5～16碎石1.40～1.70份、水0.38～0.45份、混凝土速凝剂0～0.016份。分基层和面层喷射浇注后，进行检测，其质量指标完全能够符合要求，适用于高精度大光滑曲面(包括凹面和凸面)混凝土结构成型的喷射浇筑。

<REC>

<申请号>=CN200510045833.0

<名称>=耐温抗盐型聚丙烯酰胺的制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=程芹;孙艳霞;车吉泰;尹海滨;崔祜徽;张蕾

<申请日>=2005.01.31

<地址>=116113辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=耐温抗盐型聚丙烯酰胺的制备方法，在聚合釜中

加入重量浓度为18～30％丙烯酰胺单体水溶液、水解剂、复合

引发剂、助剂，通入氮气驱氧进行绝热聚合，然后进行水解、

造粒、烘干、粉碎得到最终产物，其特征在于：在聚合过程中

加入耐盐单体，疏水单体，阴离子单体，无机化合物，微交联

剂等在复合引发体系中进行水溶液绝热共聚合。该共聚物分子

量＞2000万，并具有高粘度，耐高温、抗盐性能。

<REC>

<申请号>=CN200610013895.8

<名称>=环己六醇或称六烃环六烷的生产方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区百发化工厂;

<发明（设计）人>=谷成

<申请日>=2006.05.29

<地址>=300480天津市汉沽区营城化工路南

<摘要>=一种环己六醇或称六烃环六烷的生产方法，生产工艺是：①糠鼓过筛除杂，加水浸泡，加入盐酸调溶液的pH值，循环浸取三次；添加适量凝结剂；②石灰浆投入溶液中和，调pH值，再添加适量聚丙烯盐类后经压滤成菲汀；③将菲丁加净水投入单层水解反应釜，直热加温，催化水解，适量加入碳酸盐调pH值，加温搅拌至完全分离水解，去渣过滤，加入树脂去除酸性杂质、脱色；④浓缩器常压浓缩，常温30度以下结晶，结晶物再化解除杂一浓缩器浓缩一常温结晶，如此反复多次；⑤经上述各工序精制出品后投入干燥室干燥处理至含水量低于0.5％即为成品。本发明的优点：节省设备投资、煤耗和电耗，降低能耗；简化设备，加快水解速度，生产操作简化。

<REC>

<申请号>=CN200610030876.6

<名称>=饮料包装瓶盖内垫专用材料

<申请（专利权）人>=潘文强;上海心塑成工贸有限公司

<发明（设计）人>=潘文强;黄津渠;孙明方;袁静

<申请日>=2006.09.06

<地址>=200233上海市宜山路888号新银大厦602室

<摘要>=本发明涉及材料技术领域，特别是一种饮料包装瓶盖内垫专用材料。它采用聚烯烃弹性体材料与聚丙烯和聚乙烯及添加剂共混，其特征在于：按照重量百分比包括聚烯烃弹性体30～45％、聚丙烯15～30％、聚乙烯15～30％、降黏剂5～15％和爽滑剂1～5％。本发明主要解决现有材料是基于SEBS的共混物，充油后的SEBS体系中的油很容易渗出，从而影响饮料的质量的技术问题，不但保障了使用者的身体健康，而且降低了材料的成本。

<REC>

<申请号>=CN90101965.8

<名称>=链烯烃的聚合方法以及聚合链烯烃所用的催化剂

<申请（专利权）人>=三井石油化学工业株式会社

<发明（设计）人>=石丸直志;木冈护;丰田昭德

<申请日>=1990.03.02

<地址>=日本东京

<摘要>=一种用于聚合链烯的催化剂，所说的催化剂由下

列成分组成：(A)一种固体钛催化剂组分，含有镁，钛，卤素和

电子给体作为基本组分，(B)一种有机铝化合物催化剂组分，以及(C)一种电子给体催化剂组分，该组分至少含有

两种电子给体，即电子给体(1)和电子给体(2)，用电

子给体(1)与固体钛催化剂组分(A)和有机铝化合物

催化剂组分(B)一起所制得的均聚聚丙烯的MFR

(a)与用电子给体(2)在与用电子给体(1)相同的聚合

条件下所得到的均聚聚丙烯的MFR(b)有如下关系

式：log(MFR(b)/MFR(a)≥1.5用此催化剂可使链烯烃聚合物具有宽的分子量

分布。同时还提出一种在有上述催化剂存在下聚合

或共聚合一种链烯烃的方法。

<REC>

<申请号>=CN200610032282.9

<名称>=利用废旧塑料制取气体燃料的方法

<申请（专利权）人>=程志刚;

<发明（设计）人>=程志刚

<申请日>=2006.09.18

<地址>=415005湖南省常德市河洑镇华南光电(集团)有限公司设备动能公司彭可利转

<摘要>=一种利用废旧塑料制取气体燃料的方法，属化工技术领域。本发明是利用废旧的塑料，如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及各种塑料薄膜，将其放入裂解反应釜中，在催化剂的参与下，加热至150～350℃，反应时间20～90分钟，最后将塑料裂解成的气体过滤净化就成为气体燃料，将其贮存或直接通过管道输送至工业燃烧炉或生活燃烧器进行燃烧。本发明反应温度比现有技术的反应温度要低200～250℃，反应的速度比现有技术要快3～4倍，且反应彻底，因此本发明与现有技术相比，可节约能源80％以上；本发明工艺简单，设备投资只有现有技术的0.05～0.1倍，生产出的气体干净、无污染，燃烧时的热量与现有天然气相同。既处理了塑料垃圾，又得到了廉价的燃气，达到了变废为宝的目的。

<REC>

<申请号>=CN200410031655.1

<名称>=一种纳米核膜结构聚合物－无机絮凝剂及制备方法

<申请（专利权）人>=北京交通大学

<发明（设计）人>=朱红

<申请日>=2004.04.02

<地址>=100044北京市海淀区西直门外上园村3号

<摘要>=本发明涉及一种具有接枝结构的纳米聚合物－

无机絮凝剂及其制备方法，其组分重量比是，纳米无机氧化物

10～30％，聚合物20％～50％，聚醚类表面活性剂10～20％，

少量的纳米粒子改性剂。所述聚丙烯酰胺是阳离子型聚丙烯酰

胺、阴离子型聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺或非离子型聚

丙烯酰胺其中之一或其两种以上任一比例的混合物。所述纳米

无机氧化物(可以是二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛或其混合

物)粒度为10～100nm。本发明具有用药量小、反应速度快、

矾花大，处理后出水排放指标稳定的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410029963.0

<名称>=保护膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=力特光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=许世川;冯修敏;杨碧娟

<申请日>=2004.04.07

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种保护膜及其制造方法，该保护膜包括基材与

黏着层，该基材由选自聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯或是芳族聚

酯的材质制成，所述黏着层存在于该基材的任一表面上，且在

基材与黏着层间存在一层可改善基材与黏着层间密合程度的

聚丙烯酸类黏胶，使得该保护膜具有更高的抗应力结构，同时

使得该黏着层所需使用的厚度可以减少，因而大幅降低制造保

护膜的成本。

<REC>

<申请号>=CN200510038438.X

<名称>=一种珠光颜料编码的聚合物微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=顾忠泽;长井圭治;赵祥伟;杨菡

<申请日>=2005.03.15

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一种珠光颜料编码的聚合物微球及其制备方法，

涉及一种可以作为多重生物分析以及蛋白质、基因、药物筛选

的高通量载体的聚合物微球，该微球由乙烯聚合物和云母钛珠

光颜料组成，其中：聚合物微球中云母钛珠光颜料的含量为9～

80g/kg，乙烯聚合物为聚苯乙烯，或聚甲基丙烯酸甲酯，或聚

丙烯腈，或聚乙烯，或聚丙烯，或聚丙烯酸乙酯。制备方法包

括以下步骤：将乙烯聚合物溶解在有机溶剂中形成乙烯聚合物

溶液，乙烯聚合物溶液通过一种液滴生成装置滴到聚乙烯醇溶

液中，有机溶剂挥发完毕得到聚合物微球。

<REC>

<申请号>=CN200510059946.6

<名称>=硼砂矿沉淀提纯法

<申请（专利权）人>=崔凤才

<发明（设计）人>=崔凤才

<申请日>=2005.04.04

<地址>=115112辽宁省大石桥市高坎镇毕家村

<摘要>=本发明公开了一种硼砂矿沉淀提纯法，包括以下

步骤：将硼砂矿熔化后，加入聚丙烯酰胺，经沉淀除渣，取沉

淀水即母液，入冷却罐冷却，离心得硼砂。制得的硼砂纯度大

于96.15％，含三氧化二硼达到36.45％，提高工效三分之二倍。

代替了原有的吸滤和过滤的生产工艺，使生产提高3倍以上的

功效，使成本大大的降低，生产周期短，质量超过国家标准。

<REC>

<申请号>=CN200610016266.0

<名称>=聚乙烯和聚丙烯废料油化技术中催化剂的制备

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=揣成智;石葆莹;李树

<申请日>=2006.10.25

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种能够用于聚乙烯和聚丙烯废塑料裂解制取燃料油的催化剂。它是由KDC－1型分子筛和高岭土经过磷酸改性制备的。其特征在于：将其用于废塑料裂解，使裂解温度降低，聚乙烯降低约100℃、聚丙烯降低约50℃，汽油和柴油收率提高到80％以上，残渣量减少。

<REC>

<申请号>=CN200710013323.4

<名称>=聚丙烯复合塑料组合物以及该组合物的制备方法

<申请（专利权）人>=李京银;

<发明（设计）人>=李京银

<申请日>=2007.02.14

<地址>=271200山东省新泰市新甫路东首6号新泰市压力锅厂院内

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯复合塑料组合物，主要组分为聚丙烯粉即pp粉、轻质碳酸钙、白油组成，还可以加入抗氧剂和填充料，将各组分充分搅拌后加入注塑机，注入到模具中，冷却即可。该塑料组合物比普通塑料降低成本至少25％，耐高温，耐低温，收缩比小，使用寿命比其他塑料长7－10年。该种塑料可广泛应用于卫生食品包装物和塑料门窗、周转箱、塑料管件、电视机外壳、塑料桌椅、文具盒、汽车配件等领域。

<REC>

<申请号>=CN200710009450.7

<名称>=一种植物栽培用交联发泡保水树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学;

<发明（设计）人>=张华集;张雯;肖荔人

<申请日>=2007.08.30

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师大科研处

<摘要>=本发明涉及了一种植物栽培用交联发泡保水树脂的制备方法，它是以23～28质量份的氢氧化钾和63～70质量份的丙烯酸乳液为基本原料，添加5～10质量份的二氧化硅、0.05～0.12质量份的环氧氯丙烷、0.3～0.6质量份的对苯磺酰叠氮、0.4～0.8质量份的亚硫酸氢钠，在控制一定的温度和搅拌的速度下，通过中和化学反应、引发聚合、交联发泡、挤出切粒、沸腾床干燥、冷却包装工艺加工而成。本制备方法生产的交联发泡保水树脂，其网孔结构疏松、孔径和比表面积增大，与非发泡聚丙烯酸钾树脂相比，密度降低15～18％，吸泥水(5％泥土)倍率提高38～45％，保泥水率(5％泥土)提高16～20％，特别适用于农、林业植物栽培。

<REC>

<申请号>=CN200710032877.9

<名称>=聚丙烯酸钠的反相悬浮制备法

<申请（专利权）人>=仲恺农业技术学院;

<发明（设计）人>=黎新明;崔英德;尹国强;廖列文;张翠荣;贾振宇;毛淑才;胡文斌;陈循军

<申请日>=2007.12.26

<地址>=510225广东省广州市海珠区纺织路东沙街24号

<摘要>=本发明公开了一种食品添加剂聚丙烯酸钠的反相悬浮制备法，是针对现有食品级聚丙烯酸钠的水溶液聚合制备法所得到的大块胶状产物难以干燥、以及干燥后的产物因粉碎过程吸潮而导致产品性能下降的缺点而开发的。该方法以菜子油、花生油、棕榈油、葵花子油、大豆油、棉籽油、玉米油等天然可食用植物油中的一种或者几种的任意比例的混合物为连续相，以含有引发剂的丙烯酸钠水溶液为分散相，在搅拌条件下将连续相加热到一定温度，然后将分散相逐步滴加到连续相中进行聚合反应，得到微小颗粒状聚丙烯酸钠胶体，然后经干燥得到食品级聚丙烯酸钠产品。本方法所得到的食品级聚丙烯酸钠胶体具有颗粒小、比表面积大、干燥速度快、干燥能耗低的优点，因而在工业生产上应用时，可在设备投资较少的情况下达到更高的生产能力。

<REC>

<申请号>=CN200310109967.5

<名称>=纳米石材表面防护功能剂及防水防污抗菌石材的制作方法

<申请（专利权）人>=吉林省纳米技术应用工程（集团）股份有限公司

<发明（设计）人>=曾繁杰;周华起;张洪伟;简波;胡发社;江雷

<申请日>=2003.11.03

<地址>=130031吉林省长春市经济技术开发区开发大厦赛纳科技园

<摘要>=本发明的纳米石材表面防护功能剂及防水防污

抗菌石材的制作方法属纳米涂层材料及其应用领域。石材表面

防护功能剂由抗菌剂和表面防护剂构成。在纳米级聚丙烯酸酯

乳液中，兑入载银纳米磷酸复盐，纳米氧化锌和乳化剂，制成

水分散液的渗透性石材杀菌剂。表面防护剂是含钛酸四异丙酯

偶联剂的石油性甲基含氢硅油。将石材抗菌剂喷涂或刷涂在石

材表面上，湿液保持20－30分钟，用湿布擦净石面上的乳液，

环境温度干燥后，刷涂上石材表面防护剂，即得防水防污抗菌

纳米石材。本发明的方法设备简单，操作简便，原料易得成本

低，适合工业生产。制作的纳米石材有明显杀菌性能，防止水

溶性物质污染，防止藻类、藓苔和霉菌类生长，保持石材本质。

<REC>

<申请号>=CN200610011443.6

<名称>=一种热塑性弹性体组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=广东榕泰实业股份有限公司;

<发明（设计）人>=杨明山;李林楷;何杰;季常青

<申请日>=2006.03.08

<地址>=522000广东省揭阳市榕城区新兴北二路1号

<摘要>=一种热塑性弹性体组合物及其制备方法，包括：氢化苯乙烯类三嵌段共聚物、聚丙烯、马来酸酐接枝共聚物、石蜡油、抗氧剂、液体端羧基丁腈橡胶、结构流变控制剂和无机填料。其制备方法是：先将无机填料用偶联剂干法处理，然后将其它组分加入，混合，熔融混炼，在冷却水槽中冷却成固体料条，切粒包装保存。本发明的热塑性弹性体组合物具有硬度可调，高拉伸强度，高弹性，优异手感，良好流动性，以及极低吸水率，不含卤素、磷、锑、重金属、多氯芳烃以用邻苯二甲酸酯类物质，为绿色环保型弹性体，复合欧洲新的环保法规要求，可通过二次注射成型，包覆在PP、ABS、尼龙等基体上，赋予其优良的手感和舒适性，用于工具手柄、炊具握把等的包覆。

<REC>

<申请号>=CN200610060243.X

<名称>=柴油乳化剂及乳化柴油的配制方法

<申请（专利权）人>=深圳市中佳华孚新能源有限公司;

<发明（设计）人>=黄伟

<申请日>=2006.04.11

<地址>=518000广东省深圳市罗湖区天安大厦B座2608室

<摘要>=本发明涉及一种柴油乳化剂及乳化柴油的配制方法，它属于石油化工领域，其特征在于所述的柴油乳化剂包括下列各种化学原料：混合油酸42～45％、甲基异丁基醇16～18％、芥酸珗胺12～14％、二甲基吡啶4.5～5％、二茂铁2.3～3％、环氧乙烷11.5～12％、聚丙烯酰胺5.5～6.5％、环氧丙烷丁基醚2～2.5％、红糖1.2～2％；所述的调配乳化柴油的方法包括如下的工艺步骤：首先将上述柴油乳化剂作为添加剂，按添加剂占调配配比的8～14％，净水12～16％，柴油的配比量为添加剂与净水之间的差额的原料配比量入注反应釜混合，以搅拌器预混均匀。本发明的乳化柴油，色泽外观清澈透明，热值在9750kcal/kg左右，达到燃烧热值标准，节能达16～

18％。

<REC>

<申请号>=CN200610106768.2

<名称>=一种聚合物基阻燃复合材料

<申请（专利权）人>=南京理工大学;

<发明（设计）人>=应宗荣;王志高;欧阳钊;蔡熠;彭永才

<申请日>=2006.08.01

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本发明公开了一种聚合物基阻燃复合材料。本发明聚合物基阻燃复合材料包括聚合物和可膨胀石墨，其中可膨胀石墨是在280℃膨化温度时膨胀容积在200mL/g以上的低温可膨胀石墨，聚合物为熔点低于250℃的聚合物。聚合物可以是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及苯乙烯共聚物、聚酰胺6、聚对苯二甲酸丁二醇酯和橡胶等中的一种或多种的共混物。橡胶可以是顺丁橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶和氯丁橡胶等中的一种或多种的共混物。可膨胀石墨的质量分数可以为10％～35％。本发明聚合物基阻燃复合材料具有优异的阻燃性能，同时成本低，易于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200610104909.7

<名称>=一种缓释腐殖酸微球保水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=王爱勤;郑易安;汪琴

<申请日>=2006.11.11

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯酸/凹凸棒粘土/腐殖酸微球保水剂及其制备方法。本发明以丙烯酸、凹凸棒土和腐殖酸为主要原料，经造粒、吸附、共聚、交联、洗涤、干燥等工艺，制成具有缓释肥料功能的微球保水剂。保水剂吸蒸馏水的倍数为300－500g/g。保水剂特点是既保持了产品在农业上应用诸多优点，又能给作物缓慢释放养分，具有潜在的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710028100.5

<名称>=一种高效自响应钛催化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=何梅;

<发明（设计）人>=何梅

<申请日>=2007.05.22

<地址>=637000四川省南充市顺庆区西河中路市人大

<摘要>=本发明涉及一种高效自响应钛催化剂，它包括二氧化钛类光催化剂、聚丙烯酸钠、聚氨酯、纯净水，其特征是还包括结构为LaF<SUB>3</SUB>－Yb－Tm的红外－紫外发光粉，它们的重量比依次为1～10∶1～2∶1～2∶70－90∶1－8；它的制备方法包括粉体混合分散配制法和低温水热法；本发明的优点是二氧化钛类光催化剂与其激子一体合成，大大提高了催化活性和催化效率，由于应用环境中的微弱能量很容易获得，所以催化剂催化氧化自响应效果突出。

<REC>

<申请号>=CN200710102720.9

<名称>=纳米级颜料防水型中性笔墨水及其制造方法

<申请（专利权）人>=苏州三威纳米科技有限公司;

<发明（设计）人>=詹忆源;张杏金

<申请日>=2007.04.21

<地址>=215128江苏省苏州市吴中区南湖路18号

<摘要>=本发明提供了一种纳米级颜料防水型中性笔墨水及制造方法，其组分具有如下的重量百分比：纳米级原液40％，增稠剂40～50％，稀释剂10～20％；颜料平均粒径为100～200纳米。其制法为：先将纳米级原液加入调配锅中，然后在搅拌状态下加入稀释剂，继续搅拌30～90分钟，再加入增稠剂，继续搅拌1～3小时，停止搅拌，出料。本发明的墨水色泽鲜艳、质量稳定、出墨均匀、书写流畅、耐劳度高，长期存放不会出现分层、分离、沉淀等变质现象，并且耐晒、防水性特强，无毒性、生产与使用安全环保性优越，可广泛适用于金属滚珠笔头、聚丙烯笔管及塑制笔头联接器等。

<REC>

<申请号>=CN200710110124.5

<名称>=涂覆材料

<申请（专利权）人>=焊接研究院;

<发明（设计）人>=A·泰勒

<申请日>=2000.09.22

<地址>=英国剑桥

<摘要>=本发明公开了一种用于在基材上提供保护涂层

的方法，包括：(1)将一种包括匀质混合物的涂料组合物施用到基材上，所述混合物包含无机溶胶和可聚合有机物质，所述无机溶胶可通过将可水解无机单体前体水解形成无机单体而得到；(2)聚合所述可聚合有机物质；和(3)聚合所述无机单体，其中所述有机单体的聚合反应在无机单体的聚合反应完成之前开始，这样在基材上形成固体涂层。所得涂层包括互穿的无机和有机聚合物网状结构，而且可配制成透明的。它可用于保护各种各样的基材，尤其是用于向低熔点塑料如聚碳酸酯和聚丙烯酸酯提供耐刮擦/磨损性。

<REC>

<申请号>=CN200710134078.2

<名称>=一种新的环保型无卤阻燃剂的合成与生产

<申请（专利权）人>=江苏盛虹化纤有限公司;

<发明（设计）人>=郑凤莲

<申请日>=2007.10.18

<地址>=215228江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园

<摘要>=本发明提供了一种新的环保型无卤阻燃剂的合成与生产，其特征是采用磷酸、季戊四醇和三聚氰胺为原料在特殊条件及不加催化剂的情况下合成季戊四醇双磷酸蜜胺盐，工艺条件稳定，产品热分解温度高，将该阻燃剂应用于聚丙烯的生产中，取得了良好的阻燃效果，而且由于它的独特的阻燃机理及分子结构，使之成为了一种理想的环保型阻燃剂。在实际应用过程中，将其用于聚丙烯阻燃，当阻燃剂加入量w％＝25％～30％时，阻燃等级可达到UL94V－0级(最高级)，阻燃过程中无毒无烟，十分清洁，该产品可适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚甲醛等聚烯烃类塑料的阻燃，有着广泛的应用前景，也可以进一步研究，使其应用于更多的产品。

<REC>

<申请号>=CN200710170691.X

<名称>=一种具有良好亲水性的改性聚丙烯树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海应用技术学院;

<发明（设计）人>=金鸣林;姚国英;朱存福

<申请日>=2007.11.21

<地址>=200235上海市徐汇区漕宝路120号

<摘要>=本发明公开了一种具有良好亲水性的改性聚丙烯树脂及其制备方法，本发明是将质量百分比为65～80％的聚丙烯、5～15％的增韧剂、20～30％的增强剂、0.2～1.0％的表面亲水剂按配方混合均匀，混合时间为10～30min，然后将混合后的物料加入到双螺杆混炼挤出机进行高温混炼，并挤出造粒，熔体温度为130～150℃、挤出温度为180～200℃，制备出改性的聚丙烯。本发明制备的改性聚丙烯树脂包含有四种组分，分别为高分子机体树脂、增韧剂、增强剂、表面亲水剂，该改性聚丙烯树脂的优点在于具有较高的热变形温度的同时具有较好的亲水性。

<REC>

<申请号>=CN200710190768.X

<名称>=一种能大大改善丙纶染色性能的技术

<申请（专利权）人>=盛虹集团有限公司;

<发明（设计）人>=高文力

<申请日>=2007.11.28

<地址>=215228江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园

<摘要>=本发明提供了一种改善丙纶染色性能的技术。其基本方案是在合成反应高聚丙烯时，加入一种粒径≤30nm、含量控制在0.3－0.5％的可以增加聚丙烯大分子链中亲染料基团数量及改变亲染料基团位置的特种功能性纳米材料，按普通丙纶生产流程进行生产可得到的一种改性丙纶。本发明所述改性丙纶纤维的上染率由原来的2～5％提高到20％，而且染色牢度也得到了相应提高。该技术还具有绿色环保的特点。

<REC>

<申请号>=CN200710158164.7

<名称>=一种有机无机复合肥料包膜液及其制造方法

<申请（专利权）人>=沈阳农业大学;

<发明（设计）人>=邹洪涛;张玉龙;黄毅;虞娜

<申请日>=2007.11.16

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号

<摘要>=本发明公开一种有机无机复合肥料包膜液及其制造方法，其特征是组分及重量比如下：聚乙烯醇(PVA)10－20，直链淀粉3－10，聚丙烯酰胺1－5，滑石粉或硅藻土或活性炭5－10，氢醌0.08－0.8，硫酸锌0.5－1，蒸馏水53.2－80.42。田间试验表明，与当前现有的包膜缓释肥料相比本发明的包膜缓释肥料对养分缓释效果和抑制氮素挥发效果明显，肥料利用率提高15％以上。

<REC>

<申请号>=CN200710202436.9

<名称>=一种无毒有色透明聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=贵州凯科特材料有限公司;

<发明（设计）人>=于杰;鲁圣军;蒋冠森;何敏;罗筑;王彩红;都佩华

<申请日>=2007.11.09

<地址>=550014贵州省贵阳市白云区白云北路新材料产业园A2－6号

<摘要>=本发明提供了一种无毒有色透明聚丙烯的制备方法，该方法使用无毒有色硅溶胶为透明成核剂和着色剂，将聚丙烯、硅溶胶、抗氧化剂混合均匀，然后按照聚合物加工成型的方法在双螺杆挤出机中挤出造粒并干燥即得本发明的无毒有色透明聚丙烯。本发明提供的方法不用加入有机颜料，降低了生产成本，该方法流程简单，操作方便，使用无毒有色硅溶胶作为增透剂和着色剂对聚丙烯进行改性，制备的无毒有色透明聚丙烯材料具有鲜艳的颜色、优良的透明性及力学性能，具有非常好的市场应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710193104.9

<名称>=利用废复合塑料的方法

<申请（专利权）人>=王小禹;

<发明（设计）人>=王小禹

<申请日>=2007.12.13

<地址>=450041河南省禹州市韩城办西街村2组

<摘要>=本发明涉及一种利用废复合塑料的方法，可有效解决废物的再利用，减少环境污染，节约资源的问题，其解决的技术方案是，采用废旧的聚乙烯、聚丙烯、聚偏氯乙烯、聚氯乙烯和尼龙中的二种或三种或多种粉碎，混合，以任意量复配在一起，组成基料，再在基料中加入基料重量的20－30％的滑石粉、1－9％的机械油或变压器油、0.1－0.3％的三盐基硫酸铅、1－2％的白油、0.1－0.3％的硬脂酸和0.1－0.3％的硬脂酸钡，置挤塑机内充分混匀溶化挤出，通过模压制成所需的生活用品和工业用品，本发明生产方法简单，废物利用，减少环境污染，集塑料之优点，产品坚固耐用，无毒副作用，无公害，兴利除弊，节约资源，是塑料废物利用上的一大创造。

<REC>

<申请号>=CN200710303626.X

<名称>=一种草酸溶液的净化方法

<申请（专利权）人>=金川集团有限公司;

<发明（设计）人>=常全忠;孙胜利;冯刚;刘建国;刘花蕊;曾继虎;王增营

<申请日>=2007.12.20

<地址>=737103甘肃省金昌市金川路98号

<摘要>=一种草酸溶液的净化方法，涉及一种草酸生产过程中草酸溶液净化方法。包括将草酸溶液在吸附罐中加热、加入碳酸钡和聚丙烯酰胺进行沉淀、聚凝反应过程，其特征在于是将加入碳酸钡和聚丙烯酰胺进行沉淀、聚凝反应后的溶液打入戈尔膜过滤器中过滤，过滤后的溶液流进入结晶罐结晶。本发明的一种草酸溶液的净化方法，采用了戈尔膜过滤器对加入碳酸钡和聚丙烯酰胺草酸溶液进行强制分离，由于戈尔膜过滤器具有孔径小、过滤液质量高，膜表面光滑、易于反冲和清洗、不易堵塞，过滤能力大，过滤效率高。采用戈尔膜器过滤，既使吸附净化过程连续高效化，又能达到产品质量要求，缩短了流程时间，提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200710300334.0

<名称>=反相悬浮聚合聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水性树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=白福臣;温诗渺;于力;张志成;潘振远;张春晓

<申请日>=2007.12.27

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及反相悬浮聚合聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂的制备方法，其特征在于：环己烷为溶剂，丙烯酸和丙烯酰胺为单体，过硫酸铵为引发剂，N，N’－亚甲基双丙烯酰胺为交联剂，十八醇磷酯或十八醇磷酯为分散剂。采用反相悬浮聚合得方法制备聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂。本发明所得的高吸水性树脂的吸水率为为298ml/g－346ml/g。

<REC>

<申请号>=CN200810032280.9

<名称>=改性纳米复合水凝胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=朱美芳;姜永梅;陈彦模;吴文华

<申请日>=2008.01.04

<地址>=201620上海市松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明提供了一种改性纳米复合水凝胶及其制备方法，制备方法包括如下步骤：将预聚液在25－35℃条件下，引发自由基聚合，聚合时间为120－200小时，然后将聚合产物置于丙烯酰胺水溶液中，后处理200－300小时；预聚液的组分和重量百分比含量包括：单体5－17％，交联剂4－13％，引发剂0.1－0.2％，催化剂0.1－0.2％，水75－90％。采用上述方法获得的纳米复合水凝胶，以丙烯酰胺为单体通过原位自由基聚合并经过溶剂后处理得到纳米复合凝胶。该方法工艺简单、不但有效的去除了聚合物中粘土残留，还大大提高了纳米复合的聚丙烯酰胺水凝胶的吸水性。

<REC>

<申请号>=CN200810014475.0

<名称>=工业豆清水的预处理工艺

<申请（专利权）人>=胡志刚;

<发明（设计）人>=胡志刚

<申请日>=2008.03.10

<地址>=252400山东省莘县振兴街61号农行南家属院7单元3号

<摘要>=本发明为工业豆清水的预处理工艺，属于工业废水处理领域，特点是包括下述工艺步骤：豆清水调pH值后，分别加入聚合氯化铝溶液和聚丙烯酰胺溶液；静置后分离沉淀物，余液再次调pH，并加入聚合氯化铝溶液和聚丙烯酰胺溶液。能够有效去除豆清水中的SS、BOD、COD等，去除率达88％以上；工艺简单、可操作性强；可有效提高豆清水的可生化性能，利于后续生化处理。

<REC>

<申请号>=CN00103661.0

<名称>=改进的粒料配方

<申请（专利权）人>=罗姆和哈斯公司

<发明（设计）人>=Y·杜希尼;F·高希尔;J·塔丁

<申请日>=2000.03.01

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=本发明涉及能迅速有效地崩解在水介质中的粒料

形式化学组合物以及一种制备该粒料的方法。该粒料包含:(a)至

少一种具有药物、农业化学、水处理、水软化、织物软化或洗涤

活性的组分;(b)至少一种崩解剂,包括一种或多种凝胶形成时间

为30秒或更低的交联聚丙烯酸酯吸水聚合物;和(c)至少一种在

粒料与水接触时将水输送到粒料中的水输送剂。

<REC>

<申请号>=CN01109071.5

<名称>=一种石油钻井助剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=石家庄华莱石油助剂有限公司

<发明（设计）人>=陈寿奎;孙宝明

<申请日>=2001.02.28

<地址>=050061河北省石家庄市石岗路杜北桥北

<摘要>=本发明公开了一种石油钻井助剂及其制备方法,

它含有下述重量配比的组分:腈纶100－200份,水500－1200份,

聚丙烯酸盐5－15份,聚丙烯酰胺0.5－1.5份,交联剂2－15份。

本发明助剂可有效降低泥浆的滤失量及表观粘度,还具有生产

安全及效价比高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410004051.8

<名称>=堆积密度提高的纤维素醚混合物及制法，建筑材料中的用途

<申请（专利权）人>=沃尔夫纤维素产品两合有限公司

<发明（设计）人>=H·舒尔西格;E·－A·科劳尔;W·丹霍;H·－J·朱尔;A·－H·库尔;G·韦伯;P·沃尔布斯

<申请日>=2004.02.06

<地址>=联邦德国瓦尔斯罗德

<摘要>=介绍了纤维素醚混合物，该混合物包括a)纤维素

醚，b)占干纤维素醚重量0.1－10％、选自淀粉、淀粉醚、瓜尔

胶、瓜尔醚和黄原胶的添加剂，c)任选占干纤维素醚重量0.05

－1％的聚丙烯酰胺，以及d)任选其他添加剂，其特征在于添

加剂b)是以水溶液或粉末的形式、聚丙烯酰胺c)是以水溶液的

形式计量加入含湿量范围为湿纤维素醚重量的25％－75％水

润湿纤维素醚中的，并加以混合，还可以再加水。还描述了生

产堆积密度提高的纤维素醚的方法以及作为添加剂在像瓷砖

粘合剂或水泥组合物和灰浆组合物这样的建筑材料中的用途。

<REC>

<申请号>=CN200410005164.X

<名称>=湿法制备水镁石或烧结氧化镁超细粉的方法

<申请（专利权）人>=大连市中山区鑫阳矿业化工研究所

<发明（设计）人>=张有俊;胡月阳;陈国庆

<申请日>=2004.02.12

<地址>=116001辽宁省大连市中山区同兴街25号世贸大厦4609

<摘要>=一种湿法制备水镁石或烧结氧化镁超细粉的方

法，是用1000重量细度≥100目的原料水镁石粉或烧结氧化镁

粉加入10～80重量的分子量为1500～4500聚丙烯酸或其盐、

烷基苯磺酸或其盐、聚醚磷酸酯中的一种，5～70重量的脂肪

酸或其盐、磷酸酯或其盐中的一种，600～2000重量的水于磨

机中，50～90℃下粉碎1h，浆料如牛奶般有很好的流动性，颗

粒间不凝聚、不粘结，勿需分离而直接干燥即得粉状产品，平

均粒径＜5μm，具有疏水性能浮于水中。甚高的粉碎效率，简

便的工艺流程和能获得高质量的超细产品是该项技术突出的

特点。

<REC>

<申请号>=CN99807124.2

<名称>=具有较高的加工性能和物理性能平衡的聚丙烯热塑性弹性体组合物

<申请（专利权）人>=高级弹性体系统两合公司;埃克森化学专利公司

<发明（设计）人>=M·D·艾鲁尔;P·麦卡;王康博;王玉峰

<申请日>=1999.05.13

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=由烯烃橡胶和聚丙烯聚合物组合物制备热塑性

弹性体组合物,该弹性体在保持优良的物理性能的同时具有提

高的加工性能,其中聚丙烯组合物的熔体流动速率在约0.5至约

5分克/分钟的范围内,且其分子量分布Mw/Mn从大于5.5至最

高约20。可通过动态硫化使该混合物的橡胶组分至少部分固

化。

<REC>

<申请号>=CN00106131.3

<名称>=混凝土及砂浆用改性聚丙烯短纤维

<申请（专利权）人>=中国纺织大学化纤科技开发部;张家港市方大特种纤维制造有限公司

<发明（设计）人>=倪建华;王依民;周文;潘湘庆

<申请日>=2000.04.26

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明公开了一种混凝土及砂浆用改性聚丙烯

短纤维,该纤维的横截面为三叶型或圆弧型并且多孔隙,分枝夹

角120°,纤维长度2～29mm,纤维强度2.5～4.2CN/dtex;本发明

的产品制造简便,并且三叶型或圆弧型在生产上纺丝成形容易,

有利于在混凝土及砂浆中的搅拌分散性,最好的是其能吸收紫

外线和具有良好的分散性以及与砂石及水泥的粘着力,抗渗及

抗裂性具佳。

<REC>

<申请号>=CN00112850.7

<名称>=一种络合净水剂

<申请（专利权）人>=向明生

<发明（设计）人>=向明生

<申请日>=2000.04.14

<地址>=610300四川省成都市青白江民生高效络合净水剂厂

<摘要>=本发明为一种高效络合净水剂,由O型、K型和C

型药剂组成,其中O型药剂含有硫酸铝10－25%,硫酸亚铁0.5

－3%,硫酸0.3－1%,余量为水;K型药剂含有氢氧化钠10－30%,

亚硫酸钠10－25%,次氯酸钠0.3－1%,余量为水;C型药剂含有

亚硫酸钠0.3－3%,聚丙烯酰胺0.5－3%,余量为水。科学的配方

使它具有了pH调节,氧化还原,絮凝沉降的综合作用,兼顾了无

机净水剂和有机净水剂的特点,可迅速有效地净化各种工业废

水和城市生活污水,操作简单,费用低廉,是一种极具推广价值的

高效净水剂。

<REC>

<申请号>=CN01109845.7

<名称>=一种聚合物/蒙脱土纳米复合材料及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=漆宗能;马继盛;尚文宇;张世民;马永梅

<申请日>=2001.03.21

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚合物/蒙脱土纳米复合材

料。该纳米复合材料由聚丙烯和蒙脱土组成,所述聚丙烯分子量

为10～40万,所述蒙脱土含量为1～30%(重量计)。蒙脱土片层

剥离后,均匀分散在聚丙烯基体中,材料的力学性能,包括杨氏模

量,拉伸强度;耐热性,包括热变形温度、热降解温度都有大幅度

提高。本发明还公开了一种聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制法,

它克服了现有技术中复合材料制备效率低,无机材料在聚烯烃

中的分散达不到纳米级,原位聚合方法不能制备立体定向聚α

－烯烃复合材料的缺点。

<REC>

<申请号>=CN02106744.9

<名称>=利用城市污泥生产复合有机肥的方法

<申请（专利权）人>=李波;李季

<发明（设计）人>=李波;李季;刘海鹰;杨跃进;甄彪;陈伯爽;吕贻忠;韩燕;焦进琳

<申请日>=2002.03.05

<地址>=030006山西省太原市学府街高新区企业孵化大厦303室

<摘要>=一种利用城市污泥生产复合有机肥的方法，采用

天然脱水剂成比例地置换传统使用的聚丙烯酰胺，实现半絮

凝，缓解城市污水污泥在絮凝过程中形成的不溶解缺陷，减少

聚丙烯酰胺的毒性作用和出泥量；加入磷酸溶解性材料和重金

属钝化材料，接入VT菌起爆剂，进一步软化污泥，释放有效

养分；最后经高温、高压瞬时热喷膨化造粒，二次接菌，达到

有机－无机－微生物三维复合。城市污水污泥经上述方法处理

后，其中病原菌消失，有机物腐殖质化，重金属稳定性提高，

植物可利用形态养分增加，其C/N比、物理性状、无害化程度、

溶解度、养分平衡等都得到了很大的改善。

<REC>

<申请号>=CN200410022004.6

<名称>=低粘度超高分子量聚乙烯组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=李惠林;谢美菊;刘小龙;刘功德

<申请日>=2004.03.12

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种低粘度的超高分子量聚乙烯组合物及其制备方法，其特点是将超高分子量聚乙烯70～90重量份，聚丙烯30～10重量份，抗氧剂0.03～0.8重量份，润滑剂0.2～2.0重量份，复合助剂1～15重量份加入高速混合器中，高速搅拌2～5分钟，混合均匀后用双螺杆挤出机造粒，挤出温度为180℃～230℃。该超高分子量聚乙烯组合物粘度显著降低，临界剪切速率提高，有效地改善了超高分子量聚乙烯的加工流交性，能用普通的模压、挤出、注塑成型加工成制品，综合性能好，特别是冲击性能基本保持不变。有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200410017332.7

<名称>=用于自动切胶仪的聚丙烯酰胺凝胶的制备及其应用方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=王晓燕;樊惠芝;黄懿;刘银坤;杨芃原

<申请日>=2004.03.30

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明是一种适合商品自动切胶－酶解仪使用

的聚丙烯酰胺胶的制备及其应用的方法。本发明在制胶玻板表

面引入碳碳双键，使聚丙烯酰胺凝胶共价键合在制胶玻板的表

面。此法制备的凝胶可以方便地进行自动切胶和酶解操作。本

发明具有操作简单、成本低廉的优点，在蛋白质组学研究等领

域有良好的实用价值和应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410016720.3

<名称>=净化印染废水絮凝剂

<申请（专利权）人>=上海师范大学

<发明（设计）人>=王明辉;李和兴;吴建民;霍宇凝;郭广勇;曹锋雷

<申请日>=2004.03.04

<地址>=200234上海市徐汇区桂林路100号

<摘要>=本发明公开了一种净化印染废水絮凝剂，组分和重量比为：硫酸亚铁(FeSO<SUB>4</SUB>)∶复盐∶聚丙烯酰胺(PAM)，本发明的絮凝剂制备方便，使用简单，不仅具有良好的絮凝作用和吸附沉淀快，而且污泥量少。对各种印染废水的污染成分有很好的去除效果，使用本专利产品能使印染废水脱色率大于95％，CoDcr去除率大于75％。

<REC>

<申请号>=CN200410031656.6

<名称>=一种纳米核膜结构聚合物－无机絮凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京交通大学

<发明（设计）人>=朱红

<申请日>=2004.04.02

<地址>=100044北京市海淀区西直门外上园村3号

<摘要>=本发明涉及一种具有接枝结构的纳米聚合物－

无机絮凝剂及其制备方法，其组分重量比是，纳米无机氧化物

10～30％，聚合物20％～50％，聚醚类表面活性剂10～20％。

所述聚丙烯酰胺是阳离子型聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰

胺、两性离子聚丙烯酰胺或非离子型聚丙烯酰胺其中之一或其

两种以上任一比例的混合物。所述纳米无机氧化物(可以是二氧

化硅、三氧化二铝、二氧化钛或其混合物)粒度为10～100nm。

本发明具有用药量小、反应速度快、矾花大，处理后出水排放

指标稳定的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510013844.0

<名称>=抗菌塑料及由它制作的滚筒洗衣机安装台

<申请（专利权）人>=乐金电子（天津）电器有限公司

<发明（设计）人>=申秀希

<申请日>=2005.06.15

<地址>=300402天津市北辰区兴淀公路

<摘要>=本发明涉及一种抗菌塑料及由它制作的滚筒洗

衣机的安装台。根据本发明的滚筒洗衣机在上述安装台里含有

抽屉式的容器，能存放物品，另外上述安装台用含有重量百分

比99.0－99.7％的聚丙烯以及0.3－1.0％的抗菌母粒的抗菌塑

料制作，上述抗菌母粒中含有重量百分比89％的聚丙烯，5％

的异噻唑啉酮[Isothiazoline]类化合物、5％的无机化合物以及1

％的银化合物，上述异噻唑啉酮系化合物中含有重量比为4∶1

的4.5－二氯－2－n－辛基－3－异噻唑啉酮(DCOIT)和2－N

－辛基－3－异噻唑啉酮(OIT)，上述无机化合物是氧化铅。因

此，在使用本发明洗衣机的时候，可以防止安装台上寄生细菌

以及霉菌。

<REC>

<申请号>=CN200480040010.2

<名称>=自光引发多官能团丙烯酸酯与脂环族环氧化物的双重固化反应产物

<申请（专利权）人>=亚什兰许可和知识产权有限公司

<发明（设计）人>=劳伦斯·G.·达曼;罗伯特·B.·费克特;斯里德威·纳拉扬－萨拉希

<申请日>=2004.11.12

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明公开了一种光致聚合的液态低聚组合物。

所述低聚组合物由脂环族环氧化物和迈克尔加成聚丙烯酸酯

树脂形成，所述迈克尔加成聚丙烯酸酯树脂由多官能团丙烯酸

酯和β－二羰基迈克尔供体，尤其是β－酮酸酯、β－二酮、

β－酮酰胺或β－酮酰苯胺或者其组合合成。本发明还提供了

所述低聚组合物的用途及其制备方法。

<REC>

<申请号>=CN200510028338.9

<名称>=一种使用气味母粒制备低气味聚丙烯材料的方法

<申请（专利权）人>=上海普利特复合材料有限公司

<发明（设计）人>=翁永华;张祥福;周文

<申请日>=2005.07.29

<地址>=201707上海市青浦区工业园区新业路558号

<摘要>=本发明涉及一种使用气味母粒制备低气味聚丙

烯材料的方法。其中气味母粒的组成(按重量％计)为基体树脂

20－70％，气味抑制剂30－80％，所述的基体树脂为与聚丙烯

材料相容性良好的树脂，包括聚丙烯或乙烯－辛烯的共聚物，

所述的聚丙烯的熔体流动速率(230℃×2.16kg)为5－

50g/10min，所述的乙烯－辛烯的共聚物(POE)密度为0.88－

0.90g/cm<SUP>3</SUP>，熔融指数1－

50g/10min；所述的气味抑制剂为物理吸附材料，包括分子筛材

料或细孔硅胶材料中的一种或其组合，分子筛材料为一种钠型

晶体结构的碱金属硅铝酸盐粉体，细孔硅胶材料为粉体粒径大

于200目，微孔孔径为20－30埃的二氧化硅多孔粉体材料。

具有加工不受影响、各项物化综合性能优异、气味特性优良等

特点。

<REC>

<申请号>=CN200510046055.7

<名称>=高分子量阳离子聚丙烯酰胺的制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=程芹;孙艳霞;车吉泰;尹海滨;崔祜徽;张蕾

<申请日>=2005.03.17

<地址>=116113辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=高分子量阳离子聚丙烯酰胺的制备方法，以丙烯

酰胺、DAC为单体原料，加入助剂通氮除氧，在引发体系中

进行水溶液共聚合。助剂是尿素、异丙醇、甲酸钠、EDTA、

十二烷基硫醇、OP－10、聚醚AD4074中的一种，加入量为单

体重量的0.5－5％；引发体系由氧化剂、还原剂、增链剂以及

偶氮化合物类组成的复合引发体系，氧化剂为过硫酸盐，加入

量为单体重量的0.001－0.15％，还原剂为有机胺类，加入量为

单体重量的0.01－0.20％，增链剂加入量为单体重量的0.01－

0.20％，偶氮类化合物加入量为单体重量的0.005－0.20％。得

到高分子量、高阳离子度且速溶的产品。

<REC>

<申请号>=CN200610025852.1

<名称>=一种增强改性的超高分子量聚乙烯/聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=上海化工研究院

<发明（设计）人>=张炜;吴向阳;张玉梅;周立斌;洪尉

<申请日>=2006.04.20

<地址>=200062上海市云岭东路345号

<摘要>=一种增强改性的超高分子量聚乙烯/聚丙烯复合

材料，组成为：超高分子量聚乙烯10－90％，聚丙烯5－85％，

超低密度聚乙烯0.5－5％，增容剂0.5－15％，聚烯烃基无机

填料母粒1－30％。该复合材料将超高分子量聚乙烯、聚丙烯、

超低密度聚乙烯、增容剂以及聚烯烃基无机填料母粒高速混

合，混合物在170－240℃下挤出造粒。本发明提供的复合材料

既保持了超高分子量聚乙烯的优异韧性，又具备了高的刚性和

硬度。

<REC>

<申请号>=CN200580042395.0

<名称>=复合组合物、结构制品及其制备

<申请（专利权）人>=霍尼韦尔国际公司;

<发明（设计）人>=V·M·克拉克;S·M·哈克尔;M·K·赛文;J·E·加夫特

<申请日>=2005.10.13

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种适于形成成形制品的复合组合物，所述复合组合物包含热塑性聚烯烃粘合剂、纤维素、固态的马来化聚丙烯偶联剂和硬脂酸盐润滑剂。可由这些组合物通过挤出形成成形制品，而不会对挤出过程造成不应有的不利影响，或者不利地影响产量。用于该复合组合物的添加剂包包含固态的马来化聚丙烯偶联剂和硬脂酸盐润滑剂。

<REC>

<申请号>=CN200610038659.1

<名称>=脲醛树脂添加剂

<申请（专利权）人>=许盛英

<发明（设计）人>=许庆华;朱泽波;邓安春

<申请日>=2006.03.07

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇石桥路40号(原石桥路5－1号)

<摘要>=本发明公开了一种脲醛树脂添加剂，其技术方案

的要点是，脲醛树脂添加剂配料包括下列组分：活性凹凸棒石

粘土、氧化镁、聚乙烯醇、聚丙烯酰铵和十二烷基磺酸钠，将

上述配料混合后共同进行磨粉，包装为脲醛树脂添加剂的成

品。脲醛树脂添加剂是一种具有活性矿物质和高分子的中性填

料，脲醛树脂添加剂适用于在生产各种人造板材时，添加在脲

醛树脂内，以提高脲醛树脂的内在质量和降低甲醛的释放量，

减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200610050303.X

<名称>=反相悬浮聚合聚丙烯高吸水树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=徐伟亮

<申请日>=2006.04.11

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=一种反相悬浮聚合聚丙烯(盐)高吸水树脂的制备

方法，使用环己烷为溶剂，丙烯酸为单体，

K<SUB>2</SUB>S<SUB>2</CNIPR:SU

B>O<SUB>8</SUB>为引发剂，N，N’－亚甲

基双丙烯酰胺为交联剂，反相悬浮聚合，其特征是：在反应体

系中加入的反相悬浮分散剂为：单甘酯、或混配分散剂十八醇

磷酯与司盘－60、或混配分散剂十八醇磷酯与单甘酯，分散剂

用量与单体丙烯酸的重量百分比为2～20％。本发明制备的聚

丙烯高吸水树脂是凝胶固体或固体颗粒状的，有足够凝胶强度

的，白色或浅黄色的，无可见机械杂质的，吸水率在600ml/g

以上，吸盐水率在70ml/g以上的高吸水树脂。

<REC>

<申请号>=CN200610084935.8

<名称>=工业废水一体化处理装置

<申请（专利权）人>=刘端华

<发明（设计）人>=刘端华

<申请日>=2006.05.30

<地址>=418000湖南省怀化市邮政局投递业务部108号信箱

<摘要>=一种工业废水一体化处理装置，采用碳钢材料制

成，内衬橡胶材料防腐。工业废水与鼓风机曝气从机体底部进

入装置内的聚丙烯立体弹性填料层，在填料上附着生长的好氧

微生物将有机物及其它有毒有害物质降解。在导流板的引导

下，空气从装置顶部两侧选出，污水与污泥进入三相分离器，

污泥受到阻拦后，碰撞絮凝并结成大颗粒污泥沉降至集泥斗

内，由排泥管重力排出。处理水在紫外线杀菌处理后可达标排

放。

<REC>

<申请号>=CN200610104927.5

<名称>=一种利用高分子水溶胶减缓沙土地水分下渗的方法

<申请（专利权）人>=白银市技术开发服务中心;胜利油田长安控股集团有限公司

<发明（设计）人>=宋宝兴;夏春良;程登喜;刘皓;杨成荫;翟乃华;卢昌社

<申请日>=2006.11.20

<地址>=730900甘肃省白银市人民路100号

<摘要>=本发明公开了一种利用高分子水溶胶减缓沙土地水分下渗的方法，采用线性结构的高分子丙烯酸钠－丙烯酰胺共聚物、丙烯酸钾－丙烯酰胺共聚物、聚丙烯酰胺、水溶性聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾，分散于水中，形成高分子水溶胶作为土壤增粘剂，再与沙土混合、润湿压实后回填表土，在土壤耕作层与犁地层的界面层以下形成一层阻渗层。这种减缓沙土水分下渗的方法，可以根据沙土的透水强度，调整线性结构高分子聚合物的加入量。高分子聚合物按比例加入水中，在搅拌条件下完成对水分的吸附，形成粘滞性的水溶胶，达到减小沙粒间摩擦阻力、增加沙土容重，以及水溶胶吸水膨胀后充填沙粒之间空隙的效果。

<REC>

<申请号>=CN200610118587.1

<名称>=具有高光泽度和高耐热性的聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司;

<发明（设计）人>=单国荣;陈根荣;高道春;胡雄;薛振忠;刘林华

<申请日>=2006.11.22

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种具有高光泽度和高耐热性的聚丙烯树脂组合物，组分包括聚丙烯树脂基料、成核剂2，2－亚甲基－双(4，6－二叔丁基苯氧基)磷酸钠和3MgO<SUB>2</SUB>·4SiO<SUB>2</SUB>·H<SUB>2</SUB>O、润滑剂单棕榈酸甘油酯、抗氧剂四[3，(3，5－二叔丁基－4－羟基苯基)]丙酸季戊四醇酯、亚磷酸三(2，4－叔丁基苯基)酯和硫代二丙酸双十八酯。聚丙烯树脂基料为等规均聚聚丙烯，熔体流动速率3～26g/10min，等规指数98.5～99.5％。本发明提供的聚丙烯树脂组合物不仅具有良好的耐热性，而且其制品的光泽度非常优异，通常可到达98 GU20°以上。

<REC>

<申请号>=CN200710055895.9

<名称>=一种高熔体强度聚丙烯树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=唐涛;安彦杰;毕务国;朱瑞春;王艳辉

<申请日>=2007.07.24

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种高熔体强度聚丙烯树脂及其制备方法。高熔体强度聚丙烯树脂由A组分为原生态聚丙烯树、B组分为聚乙烯树脂类，C组分为丙烯酸酯类化合物组成；其中A组分的重量百分比为50％～94.5％，B组分的重量百分比为5％～40％，C组分的重量百分比为0.5％～10％；其B组分的重量百分比的最优范围为10％～40％，C组分的重量百分比的最优范围为1％～10％。其制备方法为：将上述组分混合均匀后，从熔融接枝反应设备的喂料口加入到料腔，进行熔融接枝反应，反应温度为190～250℃，反应结束后，得到高熔体强度聚丙烯树脂。本发明采用聚乙烯树脂类代替乙烯基聚丁二烯。降低了生产成本，提高了单纯引入丙烯酸酯类所得的高熔体强度聚丙烯树脂的力学性能和制品表面的光洁度。

<REC>

<申请号>=CN200810031330.1

<名称>=一种氨浸法生产纳米氧化锌除砷的方法

<申请（专利权）人>=株洲市众乐化工有限责任公司

<发明（设计）人>=伍欧然;王香莲

<申请日>=2008.05.16

<地址>=412200湖南省株洲市石峰区清水塘株易路南端

<摘要>=本发明涉及一种氨浸法生产纳米氧化锌除砷的方法，属于化工领域。它是采用亚铁盐、氧化剂、聚丙烯酰胺联合除砷，具体工艺过程是：第一步将过量亚铁盐加入锌氨络合溶液中，使部分溶于溶液中的亚铁盐与砷酸根离子生成砷酸亚铁，第二步加入氧化剂，生成砷酸铁沉淀，且Fe(OH)<SUB>2</SUB>和Fe(OH)<SUB>3</SUB>是性能优良的吸附剂，能有效的吸附砷酸根和砷酸铁，第三步加入聚丙烯酰胺聚沉降，达到充分除砷的目的。本发明具有工艺先进，具有操作控制简单，成本低，除砷完全等优点。

<REC>

<申请号>=CN98807644.6

<名称>=聚丙烯酸酯/聚烯烃共混物的制备方法

<申请（专利权）人>=奥普塔技术公司

<发明（设计）人>=C·贝里斯特伦;T·海斯卡南

<申请日>=1998.05.22

<地址>=芬兰伊索普

<摘要>=本发明涉及一种聚合物共混物的制备方法,该聚

合物共混物含有含由自由基聚合制备的聚丙烯酸酯聚合物和

自由基来源的第一相,以及含聚烯烃聚合物的第二相。按照本发

明,该共混物是通过熔融加工进行配混的,并且优选地通过在在

其熔融共混之前向共混物中引入N,N’－间亚苯基双马来酰亚

胺或类似的过氧化物促进剂,而延迟了衍生自自由基来源中的

自由基的终止反应。过氧化物促进剂的引入将促进聚丙烯酸酯

相中交联的形成,并由此改进了共混物的弹性性能。

<REC>

<申请号>=CN200510036557.1

<名称>=PVB合成屋顶板原料配方

<申请（专利权）人>=惠东美新塑木型材制品有限公司

<发明（设计）人>=林东亮

<申请日>=2005.08.11

<地址>=518031广东省深圳市福田区深南中路华联大厦1808室

<摘要>=本发明涉及一种PVB合成屋顶板的原料配方，

它以PVB为主要原料，碳酸钙或滑石粉、PE蜡、聚丙烯、聚

乙烯、色粉、抗氧剂等为主要辅料，配以其它辅料按一定比例

加入高速混合机混合，进入双螺杆挤出机或者单螺杆挤出机挤

出造粒而成为注塑合成屋顶板的原料。用本发明所述配方所制

作的合成屋顶板的原料具有重量轻、抗风化、粘接力强、防紫

外线、不锈、不崩裂、不受热胀冷缩的影响、能抵抗外力冲击

等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610104585.7

<名称>=炼制焦炭用粘结成焦剂组合物

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=李实军;吕功煊;李树本;闫亮

<申请日>=2006.09.14

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种炼制焦炭用粘结成焦剂组合物。该组合物由粘结成焦剂、焦煤以及非焦煤组成，粘结成焦剂选自丁苯橡胶胶粉、废弃轮胎粉、废弃聚碳酸酯颗粒、PET颗粒、废弃SAN树脂颗粒、废弃聚苯乙烯树脂颗粒、废弃胶乳混合物颗粒、废弃聚乙烯颗粒、废弃聚丙烯颗粒、废弃化学纤维颗粒。本发明的组合物中采用贫瘦煤、瘦煤、肥煤、气煤、1/3焦煤、气肥煤进行炼焦，达到生产合格焦炭的要求。

<REC>

<申请号>=CN200710113528.X

<名称>=一种隔离液成膜剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油大学（华东）;

<发明（设计）人>=步玉环;杨大足

<申请日>=2007.10.23

<地址>=257061山东省东营市北二路271号

<摘要>=本发明提供了一种隔离液成膜剂及其制备方法。其目的是为了降低隔离液的滤失量，减少对油气层的伤害。其主要技术特征是：丙烯酸酯类单体先在乳液中聚合形成聚丙烯酸酯的核壳结构，再有机硅单体进行预乳化，使之发生自聚形成聚有机硅氧烷，然后把聚丙烯酸酯加入到预乳化有机硅中。在乳液成膜时，其侧链上的烷氧基团在水的作用下与聚丙烯酸枝链上的羟基发生缩合反应，脱掉小分子乙醇，形成硅氧硅键(Si－O－Si)的立体网状交联结构，使膜具有极强的附着力，最终获得成膜乳液。本发明的制备方法原料易得、反应可控、生产成本低，有利于实现工业化生产。本发明提供的成膜剂对降低隔离液的滤失量效果明显，具有良好的保护油气层的效果。

<REC>

<申请号>=CN200710190739.3

<名称>=一种竹纤维增强复合材料

<申请（专利权）人>=盛虹集团有限公司;

<发明（设计）人>=郑凤莲

<申请日>=2007.11.28

<地址>=215228江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园

<摘要>=本发明在于提供一种以竹材爆破浆纤维为增强材料，以尼龙、ABS、聚丙烯为基体，结合独特的对撞以干燥技术及在基体树酯中添加一种利用热催化法合成的蜡状羧化聚醚界面改性剂，制作的纤维类增强复合材料。本发明系采用各种竹材主茎加工成竹蔑丝(片)纤维，枝稍下脚料加工成粉料，用于增强尼龙、ABS、聚丙烯等热固性、热塑性塑料，能制造出轻质、高强、节能、价廉的高性能增强复合材料及由其制作的各种板、管、箱、桶、池槽、容器、型材、杆件及模压件类产品。该发明产品具有质轻、价廉的特点，材料的收缩与扭曲相对较小、尺寸稳定性高、加工性好、对生产设备磨损小等优点，可广泛应用于汽车、电器、建材、室内装饰等行业，用以替代类似玻璃钢等早期的复合材料。与现有复合材料相比，它具有原料来源广，成本低，加工容易，性能优良的突出优点。其使用的竹纤维可利用我国大量积压的竹材，使我国目前木材、钢材、塑料原料短缺的现状有所缓和。

<REC>

<申请号>=CN200710124601.3

<名称>=一种防腐蚀、导电材料及制造方法

<申请（专利权）人>=高东波;

<发明（设计）人>=高东波

<申请日>=2007.11.14

<地址>=518132广东省深圳市公明镇长圳长明路4号

<摘要>=一种防腐蚀、导电材料，成分有铜(防腐蚀主体)、化学添加剂、基材(聚乙烯或聚丙烯或其它聚合物树脂组合成份)，所述的防腐蚀、导电材料中含有铜成分，铜粉在各种添加剂的作用下与聚合物树脂充分交联，形成致密的防腐蚀屏障，所述的防腐蚀、导电材料中含有导电碳黑或其它导电填料成分，赋予材料永久的导电或防静电特性。本发明使用化学性能活泼的金属铜，材料中的铜基体能够形成一道防腐蚀屏障，阻止氧气和腐蚀性气体侵害被保护物品；铜形成的防腐蚀网络是优先的腐蚀点，先与氧气和腐蚀性气体中和。防腐蚀主体铜粉会和聚合物树脂永久的交联，在空气和被保护物品之间优先与空气中的氧气和腐蚀性气体进行中和，使氧气和腐蚀性气体无法侵蚀被保护物品，起到防腐蚀功效。

<REC>

<申请号>=CN200780043614.6

<名称>=具有高抗冲击性的粘合装置

<申请（专利权）人>=蒂萨股份公司

<发明（设计）人>=伯恩哈德·马西格;尼科尔·贝伦斯;沃纳·克卢格-帕莱塔;佩特拉·洛曼

<申请日>=2007.11.08

<地址>=德国汉堡

<摘要>=本发明涉及一种具有背衬层(21)和设置在所述背衬层(21)上的至

少一个粘合剂层(22)的粘合装置，其特征在于所述背衬层(21)包括至少

一个由定向聚丙烯组成的层(10)，所述由定向聚丙烯组成的层(10)的特

征在于所述层(10)具有空腔(131)，所述空腔(131)在平面延伸的主要方

向(x向和y向)上的尺寸分别是其在垂直于所述平面的方向(z向)上的

尺寸的多倍。

<REC>

<申请号>=CN200480024587.4

<名称>=增强聚丙烯熔体强度的方法

<申请（专利权）人>=弗来克塞斯股份有限公司

<发明（设计）人>=L·G·J·奥尔德汗特尔;L·艾森胡特;A·J·德霍格;P·施奈德;W·马斯洛

<申请日>=2004.08.18

<地址>=荷兰迪温特

<摘要>=本发明一种涉及增强聚丙烯熔体强度的方法，该

方法包括下列步骤：在完全或基本上不存在过氧化物下混合聚

丙烯与基于聚丙烯的用量为至少0.1－8重量％的马来酰亚胺

或其衍生物的低聚物；使所述聚丙烯与马来酰亚胺或其衍生物

的低聚物在150－300℃的温度下反应。

<REC>

<申请号>=CN200580003202.0

<名称>=包含聚丙烯共混物和混合物的纤维和非织造材料

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=让－菲利普·M·奥特兰;凯林·A·阿罗拉

<申请日>=2005.01.21

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=描述了包含聚合物共混物和聚合物混合物的纤

维和非织造材料，所述共混物和混合物掺有第一茂金属聚丙烯

和第二聚丙烯的共混物。对于各个聚丙烯的熔融温度和熔融流

动速率，所述第一和第二聚丙烯具有预定的关系。还描述了纤

维(包括双组分纤维)和由所述纤维制成的非织造材料，其中使

用所述聚合物共混物和/或所述聚合物混合物挤出所述纤维。

<REC>

<申请号>=CN200610129681.7

<名称>=IPN压电阻尼材料

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=卢秀萍;刘巧宾

<申请日>=2006.11.29

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种IPN压电阻尼材料，以丙烯酸酯、醋酸乙烯酯、聚酯/醚多元醇、扩链剂等为原料，配合使用各种反应助剂，合成多组分丙烯酸酯(PA)IPN或聚氨酯/聚丙烯酸酯(PUA)IPN基体。选择压电材料和导电材料，并对其进行表面改性，或将部分压电材料和导电材料进行原位聚合，使其均匀分散在IPN基体中，并形成良好的界面结合和导电回路，制备PA基或PUA基的IPN压电阻尼材料。其特征在于：除具有聚合物IPN基体的粘滞阻尼性能外，还可产生压电阻尼和位错阻尼效应。通过合理设计和控制，可得到粘滞阻尼－压电阻尼－位错阻尼协同效应的高性能阻尼材料。该压电阻尼材料可在－50～100℃宽温域内提供阻尼值tanδ≥0.5。

<REC>

<申请号>=CN200710120322.X

<名称>=聚合物改性沥青及其生产方法

<申请（专利权）人>=中国海洋石油总公司;中海油气开发利用公司

<发明（设计）人>=张玉贞;李军;刘延军;张玉霞

<申请日>=2007.08.15

<地址>=100010北京市东城区朝阳门北大街25号1414室

<摘要>=本发明公开了一种聚合物改性沥青及其生产方法。本发明所提供的聚合物改性沥青，包括基质沥青和马来酸酐改性聚烯烃，其中，马来酸酐改性聚烯烃的用量为基质沥青重量的1－6％。将马来酸酐接枝到聚乙烯或者聚丙烯链上，形成马来酸酐接枝改性聚乙烯和聚丙烯，由于马来酸酐基团容易与沥青的官能团反应，能增加聚乙烯和/或聚丙烯与沥青的相容性，提高了改性沥青的各项性能。本发明采用马来酸酐改性聚烯烃改性得到的改性沥青，具有优异的高温性能，而且不降低或者降低很少改性沥青的低温性能，用于高速公路的面层不会产生车辙现象。

<REC>

<申请号>=CN200680017392.6

<名称>=纤维增强的聚丙烯复合材料门芯模件

<申请（专利权）人>=埃克森美孚研究工程公司;

<发明（设计）人>=A·勒斯蒂吉尔;J·瓦伦塔格

<申请日>=2006.05.08

<地址>=美国新泽西

<摘要>=纤维增强的聚丙烯复合材料门芯模件。该门芯模件包括模件板，该模件板由包含以下物质的组合物模塑制成：以该组合物的总重量计，至少30wt％聚丙烯型树脂，10－60wt％有机纤维，0－40wt％无机填料，和非必要的润滑剂(通常以0－0.1wt％存在)，该模件板至少具有第一侧面和第二侧面。还提供了门芯模件的制备方法。该方法包括将组合物注射模塑以形成门芯模件，该门芯模件具有模件板，该模件板至少具有第一侧面和第二侧面，其中该组合物包含：以该组合物的总重量计，至少30wt％聚丙烯，10－60wt％有机纤维，0－40wt％无机填料，和0－0.1wt％润滑剂。

<REC>

<申请号>=CN200680017367.8

<名称>=纤维增强的聚丙烯复合材料车身板

<申请（专利权）人>=埃克森美孚研究工程公司;

<发明（设计）人>=A·勒斯蒂吉尔;J·瓦伦塔格

<申请日>=2006.05.08

<地址>=美国新泽西

<摘要>=纤维增强的聚丙烯复合材料车身板。该车身板包括基材，该基材由包含以下物质的组合物模塑制成：以该组合物的总重量计，至少30wt％聚丙烯型树脂，10－60wt％有机纤维，0－40wt％无机填料，和非必要的润滑剂(通常以0－0.1wt％存在)；该基材具有外表面和内表面。还提供了车辆车身板的制造方法。该方法包括将组合物模塑以形成车辆车身板的步骤，该车身板至少具有外表面和内表面，其中该组合物包含：以该组合物的总重量计，至少30wt％聚丙烯，10－60wt％有机纤维，0－40wt％无机填料，和非必要的润滑剂(通常以0－0.1wt％存在)。

<REC>

<申请号>=CN200610201490.7

<名称>=一种重金属酸洗污水或酸性污水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种重金属酸洗污水或酸性污水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污水中；所述的混凝剂为氢氧化镁、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠或氢氧化铝；所述的复合元素为硅藻土、膨润土、沸石、聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物。利用本发明的方法与混凝剂处理重金属酸洗污水或酸性污水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610201491.1

<名称>=一种一般工业污水、生活污水和饮用水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种一般工业污水、生活污水和饮用水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污水中；所述的混凝剂为聚合氯化铝、阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物；所述的复合元素为阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物、氯化钙、活化硅酸、盐酸、磷酸或硫酸。利用本发明的方法与混凝剂处理一般工业污水、生活污水和饮用水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610201487.5

<名称>=一种印染污水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种印染污水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污水中；所述的混凝剂为聚合氯化铝、硫酸铝、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、硫酸亚铁或三氯化铁；所述的复合元素为氯化钙、聚合氯化铝、硫酸铝、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、三氯化铁、氯化镁、硫酸镁、硫酸锌、活化硅酸、阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物。利用本发明的方法与混凝剂处理印染污水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200580040647.6

<名称>=母炼胶组合物、含有该母炼胶组合物的聚烯烃系树脂组合物及其成形体

<申请（专利权）人>=出光兴产株式会社;

<发明（设计）人>=武部智明;南裕;小野寺勤;山田材

<申请日>=2005.11.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明通过含有塑料用添加剂10～95质量％、具有特定物性值的烯烃系聚合物1～50质量％和载体用聚烯烃树脂1～89质量％，对制造聚烯烃系树脂、特别是制造聚丙烯系树脂的注射成形体是有用的，本发明涉及提高聚烯烃成形体中的添加剂的分散性，同时，可向母炼胶组合物中大量填充各种添加剂，且不发粘的母炼胶组合物、以及在聚烯烃系树脂中含有该母炼胶组合物的聚烯烃系树脂组合物和使用该树脂组合物的聚烯烃成形体。

<REC>

<申请号>=CN200710045142.X

<名称>=聚丙烯塑料及其制作方法

<申请（专利权）人>=上海景鹏日用品有限公司;

<发明（设计）人>=江凌;戴喜平

<申请日>=2007.08.22

<地址>=201700上海市青浦区赵巷镇崧春路129号

<摘要>=本发明提供了一种聚丙烯塑料及其制作方法，组分和重量份数为：聚丙烯100份，硫酸钡14－26份，偶联剂0.1－0.3份，抗氧剂0.1－0.3份，分散剂0.2－0.6份，润滑剂0.2－0.6份，银系抗菌母料2－7份，弹性体7－16份。本发明的高光泽耐低温抗菌聚丙烯塑料制成的聚丙烯塑料制品，具有较好的光泽，在低温下不易脆化及破裂，并具有抗菌效果。表面光泽度≥70Cs(60°)，24小时抗菌率≥98％，具有抗菌的高效性和广谱性，在－10～－20℃低温下能保持良好的理化性能。

<REC>

<申请号>=CN01115821.2

<名称>=含α－烯键的封闭型异氰酸酯的合成方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=丁永涛;殷敬华;辛志荣;崔孟忠

<申请日>=2001.05.08

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于含α－烯键的封闭型异氰酸酯的合

成方法。采用异氰酸酯组分A、活性氢组分B、催化剂组分C、

稳定剂组分D、溶剂组分E和封闭剂组分F合成了含α－烯键

的封闭型异氰酸酯双官能团化合物。该类异氰酸酯化合物可以

作为聚乙烯、聚丙烯、合成的一系列含有α－烯键的封闭型异

氰酸酯,其结构中含有的封闭型异氰酸酯官能团在室温下没有

反应活性,贮存稳定;受热后解封闭,释放出游离的异氰酸酯基,

并具有高的反应活性。

<REC>

<申请号>=CN200410016144.2

<名称>=水基流延法制备高热导率氮化铝陶瓷基片的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=雒晓军;张宝林;李文兰;庄汉锐

<申请日>=2004.02.05

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及一种水基流延法制备集成电路氮化

铝陶瓷基片的方法。主要技术特征是把经过磷酸处理的氮化铝

粉末、烧结助剂和有机添加剂按照以下配方制备成浆料：氮化

铝粉末40～60wt％；氧化钇0.5～2wt％；氧化镝1～3wt％；

水10～20wt％；聚丙烯酸酯乳浊液0.2～1wt％；聚乙烯醇乳浊

液20～40wt％；甘油2～5wt％。将配制好的氮化铝浆料流延

成型制备成素坯膜，素坯膜经排胶、烧结制备成氮化铝基片。

该方法制备基片成本低，无污染，所得的基片热导率高，表面

平整，适合大规模工业生产。

<REC>

<申请号>=CN200410031187.8

<名称>=油田钻井液的降滤失剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=郭亮

<发明（设计）人>=郭亮

<申请日>=2004.04.14

<地址>=102100北京市延庆县城北王庄北京长城广昊腐植酸厂

<摘要>=本发明涉及油田钻井液的降滤失剂，它是由木质

素粘合剂、甲醛和聚丙烯酸铵盐，在一定的温度和压力下反应，

喷雾干躁，制得黄色粉状产品，详细配比和制备方法见说明书。

本发明优点是：本发明原料均利用造纸厂和纺织厂的废料，原

料来源丰富，成本低，制备简便，保持泥浆流变性，高温抗盐，

降失水性好，保护油气层防塌，降低钻井液滤失量，抗无机离

子污染，提高钻速，减少井下复杂情况出现的机会，延长油井

寿命。本发明产品用于油田钻井液。

<REC>

<申请号>=CN200610012174.5

<名称>=超分子插层结构磺基水杨酸及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=段雪;李殿卿;林彦军;张林燕;脱振军

<申请日>=2006.06.09

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明提供了一种超分子插层结构磺基水杨酸

及其制备方法和用途。超分子插层结构磺基水杨酸是利用水滑

石具有可插层组装的性能，在水滑石层间插层组装磺基水杨酸

(简写SSA)根离子，制备层间客体为SSA阴离子的材料LDHs

－SSA。LDHs－SSA在250－350nm波段的吸收率大于80％，

在335nm左右处达到了88％，热分解温度在560℃左右。实验

数据表明，将LDHs－SSA掺加到聚丙烯，丙烯氰－丁二烯－

苯乙烯共聚物等聚合材料中，表现出了很强的抗紫外光降解作

用，因此LDHs－SSA可以作为光稳定剂应用于聚烯烃材料中。

<REC>

<申请号>=CN200610147696.6

<名称>=一种改善施工性能的橡胶沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的改善施工性能的橡胶沥青组合物，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40份、SEBS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的改善施工性能的橡胶沥青组合物软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147569.6

<名称>=易于施工的彩色沥青粘结剂

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明公开了一种彩色沥青粘结剂。本发明所述的彩色沥青粘结剂，其组分以重量百分比计算包括：石油树脂20～65％、润滑油精制抽出油30～79％、聚丙烯蜡1～5％。通过向常规彩色沥青粘结剂中引入少量聚丙烯蜡，能够大大降低沥青混合料的混合、摊铺及碾压温度，而不会对最终的彩色沥青路面产生负面影响，由于加入了聚丙烯蜡，彩色沥青混合料的施工温度可以得到较低，使施工变得容易，同时由于施工温度降低，粘结剂散发的气味也相应减少，有利于环保，同时SEBS和SIS 3－9％的加入还会使彩色沥青粘结剂具有更好的高温稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200610147698.5

<名称>=一种施工性能好的橡胶沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的施工性能好的橡胶沥青组合物，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40份、SIS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的施工性能好的橡胶沥青组合物软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147570.9

<名称>=一种彩色沥青粘结料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明公开了一种彩色沥青粘结料。本发明所述的彩色沥青粘结料，其组分以重量百分比计算包括：石油树脂20～65％、润滑油精制抽出油30～79％、聚丙烯蜡1～5％。通过向常规彩色沥青粘结料中引入少量聚丙烯蜡，能够大大降低沥青混合料的混合、摊铺及碾压温度，而不会对最终的彩色沥青路面产生负面影响，由于加入了聚丙烯蜡，彩色沥青混合料的施工温度可以得到较低，使施工变得容易，同时由于施工温度降低，粘结料散发的气味也相应减少，有利于环保，同时SBR的加入还会使彩色沥青粘结料具有更好的高温稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200610147694.7

<名称>=一种低粘度橡胶沥青组合物

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的低粘度橡胶沥青组合物，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40、石油树脂5－40份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的复合橡胶沥青软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147692.8

<名称>=一种高温稳定的复合改性橡胶沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的高温稳定的复合改性橡胶沥青，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40、石油树脂5－40份、SIS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的高温稳定的复合改性橡胶沥青软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147690.9

<名称>=一种橡胶沥青混合料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的橡胶沥青混合料，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40、石油树脂5－40份、SEBS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的橡胶沥青混合料软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147687.7

<名称>=一种复合橡胶沥青胶结料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的复合橡胶沥青胶结料，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40、石油树脂5－40份、SBS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的复合橡胶沥青胶结料软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610155458.X

<名称>=建筑内外墙保温腻子

<申请（专利权）人>=涂国义;

<发明（设计）人>=涂国义;俞岷雪;怀彩新;黄春华

<申请日>=2006.12.26

<地址>=314001浙江省嘉兴市洪兴路名人国际花园2幢1103室

<摘要>=一种建筑内外墙保温腻子至少包括40－55重量份的硅酸盐水泥和其它组份，所述的其它组份和重量份数为：石英沙20－35、硅微粉15－20、海泡石5－10、硅藻土5－10、膨胀珍珠岩5－10、空心微珠5－10、抗裂纤维0.5－1.5、减水剂0.5－1、聚丙烯酰胺1－2、可再分散聚合物胶粉3－6。本发明的建筑内外墙保温腻子是一种综合采用抗裂纤维、聚合物改性技术和绝热材料制备的新型建筑内外墙保温腻子，不但具有良好保温性能和良好防水性能，并具有相当强度，可直接进行涂料施工，粘贴瓷砖，具有粘贴牢固，不开裂，隔热，憎水，施工简便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200610201494.5

<名称>=一种有机化工污水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种有机化工污水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，该方法是在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素(或称为复合物质)，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污

水中；所述的混凝剂为聚合硫酸铁或聚合氯化铝；所述的复合元素为氯化钙、氯化镁、硫酸镁、硫酸锌、氯化锌、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、活化硅酸、阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物。利用本发明的方法与混凝剂处理有机化工污水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点，可广泛推广使用。

<REC>

<申请号>=CN99100659.3

<名称>=增效复合生物菌种剂

<申请（专利权）人>=麻林涛

<发明（设计）人>=麻林涛;曲乃仁;王莉

<申请日>=1999.02.12

<地址>=100071北京市丰台区2953信箱

<摘要>=一种增效复合生物菌种剂,包括微生物菌种、吸附

载体和微量元素,还添加具有吸水率为500—1500倍的吸水性

高分子聚合物,吸水性高分子聚合物可选择淀粉水解型树脂、聚

异丁烯—马来酸型树脂、聚丙烯酸钠型树脂或聚苯乙烯树脂,

其添加量为0.5—5.0%。本发明容易吸收土壤中的水份,使微生

物菌种生存在湿润的环境中,促进菌种的繁殖生长,同时增加菌

种剂的营养成分,提高微生物肥料效能。本发明可用于加工微生

物肥料或直接做拌种剂。

<REC>

<申请号>=CN200610097862.6

<名称>=抗静电双向拉伸聚丙烯组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=扬子石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=陈红;徐振明

<申请日>=2006.11.16

<地址>=210048江苏省南京市六合区大厂新华路777号

<摘要>=抗静电双向拉伸聚丙烯组合物，以聚丙烯为基

料，包含有开口剂、爽滑剂、抗静电剂、抗氧剂、加工和热稳

定剂，抗静电剂为脂肪酸甘油单酯或二酯、脂肪酸聚乙二醇酯、

酰胺类和/或乙基胺类；防粘连剂为二氧化硅系列的无机物或颗

粒状交联的聚硅氧烷；开口剂为合成的二氧化硅或硅酸盐；开

口剂为硬脂酸钙；爽滑剂为油酸酰胺、芥酸酰胺和/或硅酮；主

辅抗氧剂采用亚磷酸脂稳定剂与受阻胺类抗氧剂。制备方法：

在造粒段加入抗静电剂等助剂，再加入到PP中，熔融混合造

粒成抗静电双向拉伸聚丙烯专用料；或者将各种组分先预制成

抗静电抗粘连爽滑母粒。本发明用较低量的助剂保持了BOPP

的原有性能，赋予聚丙烯抗静电、抗粘连、爽滑等优良性能。

<REC>

<申请号>=CN200610201489.4

<名称>=一种造纸污水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种造纸污水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污水中；所述的混凝剂为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物；所述的复合元素为阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物、氯化钙、活化硅酸盐酸、磷酸或硫酸。利用本发明的方法与混凝剂处理造纸污水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710053631.X

<名称>=漂染污水处理净水剂

<申请（专利权）人>=梁代福;李大新

<发明（设计）人>=梁代福;李大新

<申请日>=2007.10.18

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市玉州区天心路西区128号

<摘要>=本发明涉及一种漂染污水处理净水剂，包含有硫酸亚铁、酸水、酸泥、硫酸铝、聚丙烯铣胺、氢氧化钙，其中，各种原料的重量份为：硫酸亚铁50－70、酸水2－10、酸泥2－10、硫酸铝5－20、聚丙烯铣胺0.5－1.5、氢氧化钙10－30。具有成本低，每立方污水约0.30元，污水处理达到国家标准，处理后的水回收利用，节约水资源等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710113696.9

<名称>=粉煤灰轻质板

<申请（专利权）人>=山东鸿泰建设集团有限公司;

<发明（设计）人>=翁端衡;吴俊喜;王亦德

<申请日>=2007.11.27

<地址>=262700山东省寿光市圣城街办正阳路100号

<摘要>=本发明公开了一种粉煤灰轻质板，轻质板的原料成分包括粉煤灰、水泥、珍珠岩，原料成分还包括聚丙烯纤维、减水剂、丙烯酸乳液、发泡剂和水，原料中各成分的重量配置比为：粉煤灰40－60份、水泥15－25份、珍珠岩5－10份、聚丙烯纤维0.1－0.5份、减水剂0.5－1.0份、丙烯酸乳液1.0－5.0份、发泡剂0.1－0.5份、水20－30份，本发明以粉煤灰作为主原料，添加各种组分，使其有机的结合在一起，既符合国家提倡的节能、利废、环保政策，又提高了板材的强度和韧性好，使其不易破碎。

<REC>

<申请号>=CN200710019148.X

<名称>=一种桥梁结构用水泥混凝土浇筑料

<申请（专利权）人>=中铁十七局集团第二工程有限公司;

<发明（设计）人>=韩新宇;朱新广;冀凤卿

<申请日>=2007.11.21

<地址>=710043陕西省西安市咸宁中路55号

<摘要>=本发明公开了一种采用普通硅酸盐水泥所配制的适用于结构受力要求高，断面尺寸小，自重轻的大跨度桥梁、薄壁高墩、高层建筑、地下水下、超长距离泵送等特殊工艺要求的高强度、高性能水泥混凝土的浇筑材料，其特征是，按公斤/立方米计，包括下述比例的组分：水泥340～469kg；砂722～734kg；碎石1038～1061kg；矿渣60～120kg；硅灰25～40kg；减水剂13～14kg；其余为水，水胶比为0.28～0.31，外加聚丙烯纤维0.8kg/m<SUP>3</SUP>。所述的水泥为42.5R强度等级的硅酸盐水泥；所述的碎石为石灰石碎石，包括颗粒级为5～10mm碎石和颗粒级10～20mm碎石，按重量比3∶7搭配。

<REC>

<申请号>=CN200610147566.2

<名称>=改善施工性能的彩色沥青粘结剂

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.20

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明公开了一种彩色沥青粘结剂。本发明所述的彩色沥青粘结剂，其组分以重量百分比计算包括：石油树脂20～65％、润滑油精制抽出油30～79％、聚丙烯蜡1～5％。通过向常规彩色沥青粘结剂中引入少量聚丙烯蜡，能够大大降低沥青混合料的混合、摊铺及碾压温度，而不会对最终的彩色沥青路面产生负面影响，由于加入了聚丙烯蜡，彩色沥青混合料的施工温度可以得到较低，使施工变得容易，同时由于施工温度降低，粘结剂散发的气味也相应减少，有利于环保，同时SEBS和SIS及SBR的加入还会使彩色沥青粘结剂具有更好的高温稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200610147684.3

<名称>=易于施工的复合改性橡胶沥青

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的易于施工的复合橡胶沥青，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40份、沥青重量3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的易于施工的复合改性橡胶沥青软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN200610147700.9

<名称>=一种改善施工性能的橡胶沥青胶结料

<申请（专利权）人>=上海群康沥青科技有限公司;

<发明（设计）人>=黄子章

<申请日>=2006.12.21

<地址>=200433上海市杨浦区佳木斯路72号

<摘要>=本发明属于一种复合橡胶沥青技术领域。本发明所述的易于施工的橡胶沥青胶结料，其组分含有：沥青100份、10－60目轮胎橡胶粉20－40份、SBS 1－5份、沥青重量的3.0％－10％的聚丙烯蜡。本发明的易于施工的橡胶沥青胶结料软化点较普通橡胶沥青软化点高，表明有更好的高温性能；177℃粘度较普通橡胶沥青低，表明有较好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN90104920.4

<名称>=高间同立构规正度的聚丙烯树脂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;潮村哲之助;内川进隆;岩谷勉;竹内克巳

<申请日>=1990.06.12

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明披露的是一种高间同立构规正度的聚丙

烯树脂组合物及其制法，该组合物包含有基本上是均

聚的聚丙烯和乙烯与丙烯的共聚物，其中丙烯均聚物

经13c核磁共振测定，间同立构五价键吸收峰的强度

与甲基谱图中所有甲基吸收峰总强度之比是0.7或

0.7以上。

<REC>

<申请号>=CN200410050388.2

<名称>=高分子量阴离子型聚丙烯酰胺的制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=尹海滨;崔祜徽;孙艳霞;程芹;车吉泰

<申请日>=2004.09.06

<地址>=116113辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=高分子量阴离子型聚丙烯酰胺的制备方法，加入

15－26％水解剂碳酸钠，多元引发剂由氧化剂、还原剂、氨水、

水溶性偶氮类引发剂组成，氧化剂为过硫酸盐，加入量为

0.0001～0.5％；还原剂为亚硫酸盐，如亚硫酸钠、亚硫酸铵、

亚硫酸钾、亚硫酸氢钠、偏重亚硫酸钠、偏重亚硫酸钾，加入

量为0.0005～0.25％，还原剂还可是有机胺类，如乙二胺、二

乙胺、三乙胺、乙醇胺、吡啶、4－氰基吡啶，加入量为0.01～

1.0％；水溶性偶氮类引发剂是2，2′－偶氮双(2－甲基丙基脒)

二盐酸盐、4，4′－偶氮双(4－氰基戊酸)，加入量为0.001～

0.5％；氨水加入量为0.005～0.20％；链转移剂是β－二甲氨

基丁腈，加入量为0.005～0.20％。引发温度为5～25℃，绝热

聚合时间为2～6h，水解3～5h，经过造粒、烘干、粉碎得到

分子量＞2000万，溶解性好，不溶物含量低的阴离子型聚丙烯

酰胺。

<REC>

<申请号>=CN200510041596.0

<名称>=地聚合物干粉再生聚苯乙烯保温隔热砂浆

<申请（专利权）人>=严素玲

<发明（设计）人>=严素玲

<申请日>=2005.08.22

<地址>=223002江苏省淮安市清浦区电业三村17幢1号

<摘要>=本发明公开了地聚合物干粉再生聚苯乙烯保温

隔热砂浆，该保温隔热砂浆主要由下列组份按重量百分比混配

而成：地聚合物干粉48－56％、再生聚苯乙烯颗粒5－8％、

粉煤灰28－30％、乳胶粉8－10％、聚丙烯纤维0.20－0.35％、

功能性添加剂3－4％。本发明以地聚合物干粉作为建筑用无水

泥熟料的无机胶凝材料替代了硅酸盐水泥，强度高、低收缩、

耐酸耐腐、抗冻抗侵蚀；利用了废弃的聚苯乙烯和粉煤灰，既

消除了环境污染，又节约了能源；加工简单，施工方便，质量

稳定，无接缝，不开裂，导热系数低，保温隔热效果好，无毒

无味无污染，是绿色环保节能的新型保温材料。

<REC>

<申请号>=CN98103247.8

<名称>=电镀装置

<申请（专利权）人>=亚洲电镀器材有限公司

<发明（设计）人>=保罗·亨宁顿;冯俊斌;利国华;李志忠

<申请日>=1998.07.17

<地址>=香港大埔大埔工业村大喜街十一号

<摘要>=本发明披露了电镀至少一块基板的装置,包括槽

钢,两个阳极,至少一个电解槽和两个聚四氟乙烯薄片或多个基

本上刚性的聚丙烯板,在该装置中,槽钢支撑基板并与其有电导

通的关系,电解槽装有阳极、槽钢和电解液,其中,在工作中,在槽

钢和阳极之间的电解液中存在电场,聚四氟乙烯薄片或聚丙烯

板可移动,以改变流过槽钢和阳极之间的电流量。

<REC>

<申请号>=CN200610088472.2

<名称>=凹凸棒悬浮剂

<申请（专利权）人>=蒋文兰

<发明（设计）人>=袁长兵;谷文书;许庆华

<申请日>=2006.08.25

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇石桥路40号

<摘要>=本发明公开了一种凹凸棒悬浮剂，其技术方案的

要点是，将钠化改性处理后的凹凸棒石粘土、硅酸钠、十二烷

基硫酸钠和聚丙烯酰胺按照配料的要求进行混合和搅拌，搅拌

均匀后输入磨机进行磨粉，颗粒细度≤0.044毫米，包装为成

品。凹凸棒悬浮剂生产工艺简单、成本低廉、悬浮率高、分散

稳定性好，抗凝聚功能、流变学特性、成膜性及粘结性等方面

都表现出良好的性能，贮存期间不会造成分层、凝聚和结块，

凹凸棒悬浮剂适用于制作各种农药悬浮剂。

<REC>

<申请号>=CN200610021771.4

<名称>=一种硬水软化剂

<申请（专利权）人>=向明生

<发明（设计）人>=向明生

<申请日>=2006.09.06

<地址>=610300四川省成都市青白江区华金大道二段383号

<摘要>=本发明公开了一种处理硬水的硬水软化剂。它是由A型、B型和C型三种药剂组成。其中用于上水的A型药剂含有碳酸钠5％～15％，余量为水；B型药剂含有明矾5％～15％，余量为水：C型药剂含有聚合氯化铝0.5％～15％，余量为水。而用于下水的A型药剂含有碳酸钠5％～15％，含有氢氧化钠0.1％～0.4％，余量为水；B型药剂含有硫酸铝10％～20％，含有硫酸0.1％～0.4％，余量为水；C型药剂含有聚丙烯酸胺0.2％～0.4％，余量为水。该硬水软化剂具有pH调节，氧化还原，絮凝沉降的综合作用，可迅速有效地软化各种不同类型的硬水。该产品具有简便、快捷、高效、经济、实惠等特点，是一种市场广阔，极具推广价值的硬水软化剂。

<REC>

<申请号>=CN99802668.9

<名称>=阻隔性能改善的密封性双轴取向聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=赫彻斯特－特拉丝帕番有限公司

<发明（设计）人>=A·司派斯－赫福斯;R·汉森;D·舒曼;F·恩斯特

<申请日>=1999.02.10

<地址>=德国诺因基兴

<摘要>=介绍了一种多层密封性双轴取向聚丙烯薄膜,它

由一个基质层和至少一个密封性覆盖层构成。基质层含有1—

15wt.%的平均分子量Mw为600—1500的树脂和1—6wt.%的

平均分子量Mn为200—700的蜡。基质层的聚丙烯的正庚烷不溶组分借助<SUP>13</SUP>C－NMR谱图测量,其链等规度指数至少为95%。同时也介绍了这种薄膜的生产工艺和它的应用。

<REC>

<申请号>=CN90104863.1

<名称>=制备环形塑胶绳的组合物

<申请（专利权）人>=许旭初

<发明（设计）人>=许旭初

<申请日>=1990.08.04

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及制备环形塑胶绳的组合物，该组合物

是由聚丙烯，线性低密度聚乙烯，苯乙烯-丁二烯共

聚物组成。其中，聚丙烯的含量为60-95％(重量)，

线性低密度聚乙烯的含量为5-40％(重量)，苯乙烯

-丁二烯共聚物的含量小于5％(重量)。用上述组成

的组合物制备的环形塑胶绳延伸加工时的断裂率可

大大降低。

<REC>

<申请号>=CN03141829.5

<名称>=含烯丙基长链酯与顺丁烯二酸酐单体的含氮聚合物及制法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=董擎之;施英德;徐志瑜

<申请日>=2003.07.24

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明涉及一种含烯丙基长链酯与顺丁烯二酸

酐单体的含氮聚合物及其制备方法。聚合物的制备方法包括如

下步骤：以顺丁烯二酸酐与含乙烯基的单体为共聚单体，进行

共聚，获得共聚物；(2)然后将共聚物与有机胺在溶剂中进行胺

化或酰亚胺化，即获得本发明的含氮共聚物。本发明的聚合物

可作为功能化改性助剂与聚丙烯共混、纺丝，以改善聚丙烯纤

维的酸性可染性。本发明的聚合物既具有较高的极性基团含

量，又与聚丙烯有较好的相容性，所以兼具酸性可染及相容剂

的双重功能，省却了一般共混改性纤维所必需的相容剂，采用

简单的二元共混，制备方法简单，便于工业化生产。本发明的

含氮共聚物的结构片段如图。

<REC>

<申请号>=CN200610050789.7

<名称>=一种阻燃超韧复合改性尼龙母料的生产方法

<申请（专利权）人>=张发饶;

<发明（设计）人>=张发饶

<申请日>=2006.05.17

<地址>=315800浙江省宁波市北仑区明州西路科技创业园天麟座B1宁波能聚工程塑料有限公司

<摘要>=一种阻燃超韧复合改性尼龙母料的生产方法，其步骤依次是：(1)尼龙相容增韧剂的制备，按比例称取马来酸酐、硫化剂双二五、接枝助剂，加入稀释剂，搅拌均匀并冷却到常温，制成混合液；按配比将乙烯－辛烯共聚物、聚丙烯、混合液用双螺杆挤出机进行挤出造粒，得到了尼龙相容增韧剂；(2)母料的制备，按照比例将尼龙相容增韧剂、乙烯－辛烯共聚物、阻燃剂、分散剂、抗氧化剂、加工助剂、尼龙用双螺杆挤出机进行挤出造粒，得到阻燃超韧复合改性尼龙母料，它能减少工时，提高生产效率高，使用方便，节约能耗，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200610129868.7

<名称>=硬表面液体清洗剂

<申请（专利权）人>=天津雪赢世纪专利技术有限公司;

<发明（设计）人>=宋国强

<申请日>=2006.12.05

<地址>=300051天津市和平区沙市道40号6层大厅

<摘要>=本发明是一种用于清洗炉灶、排风扇、抽油机及餐具污垢的清洗剂。硬表面液体清洗剂的主要成份由氢氧化四甲基铵、氢氧化钾、偏硅酸钠、碳酸钾、乙二胺四醋酸、聚丙烯酸钠、乙醇组成，由上述的主要成份经过专门工艺制作就可以得到相应的硬表面液体清洗剂。本发明与以往不同是以氢氧化季铵为主碱成分，再添加表面活性剂等配制而成，是性能得到显著改善的硬表面液体清洗剂。

<REC>

<申请号>=CN200710066291.4

<名称>=一种STR位点重复次数测定方法

<申请（专利权）人>=昆明云大生化科技有限责任公司;

<发明（设计）人>=谭德勇;余敏;马明星

<申请日>=2007.10.18

<地址>=650118云南省昆明市高新区北区9号路云南省大学科技园A2－507

<摘要>=本发明涉及一种STR位点重复次数测定方法，属于生物技术领域。本发明的内容包括：1.选用4bp重复单位，不具有不完全重复等位基因的STR位点作为检测位点，设计PCR引物使之产物的大小为4的倍数，同时在160bp以下；2.用间隔为8bp的DNALadder作为分子量标准；3.采用常规的非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离STR位点。在电泳图谱中，STR位点的PCR产物与DNA Ladder片段的位置比较，可以准确地确定STR位点的PCR产物片段大小，再推算出STR的重复次数。本发明具有简便易行，成本低廉，测定的准确性高等优点。可应用于人基因身份证的制作，也可推广到其它重复单位的STR的重复数测定和其它生物材料的STR分析。

<REC>

<申请号>=CN200710036894.X

<名称>=一种自粘绝缘橡胶

<申请（专利权）人>=上海裕田橡胶有限公司;

<发明（设计）人>=王琦

<申请日>=2007.01.26

<地址>=201400上海市奉贤区江海五星工业区449号

<摘要>=本发明涉及一种自粘绝缘橡胶，其特征在于：它是下列组成物及下述重量百分比组成：丁基橡胶12％－18％，碳黑6.7％－8.7％，重质碳酸钙50％－60％，聚丙烯20.5％－23.5％，组合物中各组成物的重量百分数之和等于100％。本发明的优点是组分相对较少，耐候性比较强，适用的温度范围较大，可以在－55℃～120℃正常使用，应用范围更加广泛。

<REC>

<申请号>=CN03149917.1

<名称>=一种高分子溶胶组合物、其水溶胶组合物、及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=宜通工程有限公司

<发明（设计）人>=姚丽萍;刘海

<申请日>=2003.07.30

<地址>=100020北京市朝阳区工体东路8号康堡花园A1－1505

<摘要>=本发明涉及一种高分子溶胶组合物、其水溶胶组

合物，包括以下重量份组分：聚丙烯酰胺0.05－0.11、聚丙烯

酸钠0.05－0.11、无水硫酸钠0.1－0.3、纤维素0.05－0.15，纤

维素钠0.2－0.7、联二亚硫酸钠0.02－0.06，亚氯酸钠0.005－

0.035，滑石粉0.005－0.035或水；可将原料无水硫酸钠经粉碎；

加入余料按比例混合，搅拌均匀制得；本发明还涉及所述组合

物在建筑涂料方面的应用。本发明具有黏度高、耐水、无毒、

无污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN03150476.0

<名称>=含氯化铁的负载催化剂及其应用

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=李忠辉;张永明;刘燕刚;薛敏钊

<申请日>=2003.08.21

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种含氯化铁的负载催化剂及其应用，以高比表

面交联聚丙烯酸离子交换树脂粉体作为催化剂的负载载体，与

氯化亚铁和氯化铁配位络合，其中氯化亚铁为催化剂中的活化

组分，氯化铁为催化剂中的钝化组分。负载催化剂与引发剂、

单体、溶剂一起组成固液反应体系，进行可控自由基聚合。反

应结束后可简单将产物分离，催化剂经活化后可以循环利用。

本发明的含氯化铁的负载催化剂，能制备指定分子量、指定链

结构、窄分布的均聚物和共聚物，具有反应结束后催化剂分离

容易，残余量低的特点。

<REC>

<申请号>=CN03150477.9

<名称>=含溴化铁的负载催化剂及其应用

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=李忠辉;张永明;刘燕刚;薛敏钊

<申请日>=2003.08.21

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种含溴化铁的负载催化剂及其应用，以高比表

面交联聚丙烯酸离子交换树脂粉体作为催化剂的负载载体，与

溴化亚铁和溴化铁配位络合，其中溴化亚铁为催化剂中的活化

组分，溴化铁为催化剂中的钝化组分。负载催化剂与引发剂、

单体、溶剂一起组成固液反应体系，进行可控自由基聚合。反

应结束后可将产物简单分离，催化剂经活化后可以循环利用。

本发明的含溴化铁的负载催化剂，能制备指定分子量、指定链

结构、窄分布的均聚物和共聚物，具有反应结束后催化剂分离

容易，残余量低的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510021434.0

<名称>=脱除人造金红石母液中钙、镁和铝的方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团攀枝花钢铁研究院

<发明（设计）人>=王彦华;黄北卫;朱胜友;于丹;梁英

<申请日>=2005.08.10

<地址>=617000四川省攀枝花市建设路1号

<摘要>=本发明提供了一种脱除人造金红石母液中钙、

镁、铝的方法，该方法包括以下步骤：1)将铁粉加入到人造金

红石母液中，使溶液中的pH值为2.0～3.0；2)搅拌并升温至

50℃～80℃，加入氨水使溶液的pH值至4.0～5.5；3)加入氟化

氨，使溶液中的钙、镁、铝形成固体晶体从溶液中析出，过滤

即得。由于本发明所利用的铁粉是海绵铁粉或炼钢转炉污泥铁

粉，其生产成本低于传统的还原或雾化铁粉，本发明不用聚丙

烯酰胺和氯气，因此本发明不存在复杂的氯气密封和回收问

题，不仅工艺简单，而且成本低。

<REC>

<申请号>=CN200610020012.6

<名称>=含有伊利石和粉煤灰的聚丙烯酸类高吸水树脂及制备方法

<申请（专利权）人>=中国地质大学（武汉）

<发明（设计）人>=沈上越;凌辉;范力仁;王伟

<申请日>=2006.08.17

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)科技处

<摘要>=本发明涉及一种含有伊利石和粉煤灰的聚丙烯酸类高吸水树脂及制备方法，其包含以下组分：丙烯酸、中和剂、引发剂、交联剂、粉煤灰和伊利石，所述组分的含量为：中和剂的添加质量为中和丙烯酸后的中和度为60～110摩尔百分比，引发剂的质量为丙烯酸的0.10％～0.50％，交联剂的质量为丙烯酸的0.02％～0.20％，粉煤灰和伊利石的质量为丙烯酸的10％～120％，所述的粉煤灰和伊利石的质量按质量比为1∶0.5～2。本发明的有益效果在于：聚丙烯酸钠高吸水树脂用途广泛；降低复合材料的成本和提高复合材料的综合性能；其吸水率好，制备过程简单，既可间歇，也可连续生产。

<REC>

<申请号>=CN200710028730.2

<名称>=聚丙烯复合材料

<申请（专利权）人>=杨育农;杨欣华;王浩江;王春江

<发明（设计）人>=杨育农;杨欣华;王浩江;王春江

<申请日>=2007.06.21

<地址>=510130广东省广州市荔湾区西堤二马路37号

<摘要>=本发明聚丙烯复合材料涉及一种聚丙烯的组合

物及其制备方法。所述的聚丙烯复合材料包括的组分及质量比为：聚丙烯(PP)30～60、DCP 0.3～0.6、BPO 0.05～0.3、MAH 2.0～6.0、AA 0～3、St 0～3、POE 10～20、滑石粉10～20、碱式硫酸镁晶须15～25、纳米级碳酸钙5～15.0。通过在聚丙烯中添加无机填料和POE，对聚丙烯改性，改变了聚丙烯的结晶形式，从而限制聚丙烯的收缩，并改善了聚丙烯的表面极性，使其表面易于被涂饰。

<REC>

<申请号>=CN200710029875.4

<名称>=一种无卤膨胀型阻燃材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=黄承亚;赵玉平;赵彦芝

<申请日>=2007.08.24

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种无卤膨胀型阻燃材料及其制备方法。本发明所述的无卤膨胀型阻燃材料，包括以下组分：聚丙烯、膨胀型阻燃剂；其中，膨胀型阻燃剂重量为聚丙烯重量的30％～50％。本发明所述的无卤膨胀型阻燃材料的制备方法，包括以下工艺流程：取聚丙烯、膨胀型阻燃剂、添加剂，然后在160℃～170℃下将聚丙烯熔融包辊，再加入膨胀型阻燃剂膨胀型阻燃剂与添加剂的混合物，混炼8～15分钟，然后再在15MPa、180℃下热压2～5分钟，冷却定型即得。本发明的无卤膨胀型阻燃材料具有良好的阻燃效果和力学性能。

<REC>

<申请号>=CN200710175400.6

<名称>=一种聚丙烯重载集装袋专用涂覆树脂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国蓝星（集团）总公司;

<发明（设计）人>=杨军忠;李瑞亢;胡衍平

<申请日>=2007.09.29

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路19号

<摘要>=本发明公开了一种聚丙烯重载集装袋专用涂覆树脂组合物，该组合物包括如下组分：聚丙烯均聚物84.5～94.1％，低密度聚乙烯4.7～8.4质量％，石油树脂1～2.5质量％，无机填料0～4.2质量％，抗氧剂0.05～0.25质量％，降解剂0.1～0.17质量％。将各组分按比例配制，加入高速混合机中混合，之后加入平行同向双螺杆挤出机混炼造粒，得到本发明的组合物。本发明的涂覆树脂组合物加工流变性能优异，熔融流动速率稳定在25～32g/10min之间，涂膜均匀；与基体材料聚丙烯的粘结性能好，经向和纬向剥离强度均维持在3.5N以上，且成膜取向性弱，经向和纬向剥离强度差别小。本发明组合物的制备方法简单，工艺容易控制，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN200480012198.X

<名称>=填充的热塑性烯烃组合物

<申请（专利权）人>=陶氏环球技术公司

<发明（设计）人>=Y·W·张;B·W·沃尔瑟;J·M·科让

<申请日>=2004.05.04

<地址>=美国密歇根州

<摘要>=本发明涉及填充的热塑性烯烃组合物，所述组合

物包括(a)第一聚丙烯，所述的第一聚丙烯含有(i)基本全同立构

的丙烯序列，(ii)窄的分子量分布，(iii)宽的组合物分布，和(b)

以组合物总体积计，至少约20体积％的填料。任选地，组合

物可以包括不同于第一聚丙烯的第二聚丙烯，两个聚丙烯优选

为丙烯/α－烯烃共聚物。填料可以是有机的或无机的，并且在

其它应用中，本组合物可以用作电线和电缆的保护性覆膜。

<REC>

<申请号>=CN03134178.0

<名称>=利用高分子废弃物生产复合材料的方法

<申请（专利权）人>=关家明

<发明（设计）人>=关家明

<申请日>=2003.08.29

<地址>=110143辽宁省沈阳市于洪区高花乡张福安村

<摘要>=本发明涉及一种复合材料的生产方法，特别是一

种利用高分子废弃物生产复合材料的方法。提供一种利用高分

子废弃物，如废聚乙烯、废聚丙烯、废橡胶、木粉、稻壳粉，

分别经化学、物理方法进行改性，再将改性后的材料用超细磨

进行超细化处理，使其细度达到100目以上至接近纳米材料，

再根据制品的需要，按不同配比加入助剂等物质，再生一种新

的复合材料。用这种材料生产的制品可以用于汽车保险杆、汽

车底盘、皮带输送机托辊、建筑业用的模板等构件上。

<REC>

<申请号>=CN03150622.4

<名称>=反向原子转移自由基聚合的含铁型负载催化剂及其应用

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=张永明;李忠辉;薛敏钊;张春;刘燕刚

<申请日>=2003.08.28

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明涉及一种反向原子转移自由基聚合的含

铁型负载催化剂及其应用，以高比表面交联聚丙烯酸离子交换

树脂粉体作为催化剂的负载载体，三卤化铁配位络合，形成负

载催化剂，负载催化剂与常规偶氮类等引发剂、单体、溶剂按

一定比例组成固液反应体系，可以催化可控自由基聚合。该反

应不需要具有强毒性的卤化物作引发剂，只需用常规引发剂即

可，避免了卤化物引发剂的毒性。反应结束后可简单将产物与

催化剂分离，产物中的金属催化剂残余量低，催化剂经活化后

可以循环利用，避免了催化剂无法回收并对环境造成严重危害

等缺点。

<REC>

<申请号>=CN200510085298.1

<名称>=一种强化防塌钻井液

<申请（专利权）人>=吐哈石油勘探开发指挥部钻井公司

<发明（设计）人>=邹和均;邱正松;王卫国;黄承建;乔国文;张增福;马世清;刘光忠;张金山

<申请日>=2005.07.26

<地址>=838200新疆维吾尔自治区鄯善县新城吐哈油田钻井公司

<摘要>=一种用于盐膏层及易塌地层的安全钻井强化防

塌钻井液，组分及重量份数构成为：(A)膨润土4～6，(B)水解

聚丙烯酰胺钾盐0.3～0.4，(C)甲基聚丙烯酰胺钙盐1～1.2；(D)

褐煤树脂1.5～2；(E)磺化褐煤2～3；(F)沥青封堵剂2～4；

(G)KCl6～8；(H)CaO0.4；(I)有机硅醇1～1.2；(J)水100，钻井

液体系具有优良的流变性、抑制性、封堵造壁性和极强的抗盐

膏、抗劣土污染能力；在该类地层的钻进过程中性能稳定，流

变性好，抑制能力强，减少了泥浆对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200510099075.0

<名称>=含有颜色匹配增粘剂的多层涂层

<申请（专利权）人>=罗门哈斯公司

<发明（设计）人>=M·L·杰克逊;R·A·杰克逊;J·M·梅科兹;F·A·斯塔布斯;P·J·威尔曼

<申请日>=2005.08.31

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提供一种涂层，该涂层包括涂有下列涂层

的底材：一层或多层着色底漆层，所述着色底漆层含有选自树

脂或(共)聚合物底漆或增粘剂的一种或多种粘合剂；在着色底

漆层上的一层或多层底涂层彩色层；其中各底涂层和着色底漆

层的颜色相同。优选的涂层含有单一着色的底漆和底涂层彩色

层，使得彩色涂层涂膜厚度减少(即两层)。用于制造底漆层的

粘合剂可含有耐候性底漆树脂或(共)聚合物，或可含有选自改

性全同立构聚丙烯(MPP)、MPP共聚物、氯化聚烯烃(CPO)、

及它们与醇酸树脂或丙烯酸类聚合物的混合物的增粘剂。另

外，本发明还提供在底材，如热塑性聚烯烃(TPO)底材、含聚

烯烃的底材或金属底材上制造涂层的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510132061.4

<名称>=一种水泥板及其制作方法

<申请（专利权）人>=靖富资源科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=林建安

<申请日>=2005.12.21

<地址>=台湾省新竹县竹北市中正西路1562号

<摘要>=本发明公开了一种水泥板及其制作方法，该水泥板由水、水泥、聚苯乙烯、聚丙烯纤维及乳化树脂等材料加以搅拌注模所凝结成型，而其制法包括备料、整具、灌浆、初凝、脱模、养生、裁切。藉此，可增强水泥板的整体结构，使该水泥板达到防火、隔音以及易于挂钉的功效。

<REC>

<申请号>=CN200610155908.5

<名称>=一种聚丙烯薄膜原料

<申请（专利权）人>=大连大富塑料彩印有限公司;

<发明（设计）人>=张世宽;苗丽萱;吴孝俊;林龙杰;马国柱;董春莹;李锋;孙德武;曹福临;宫建华

<申请日>=2006.12.30

<地址>=116000辽宁省大连市经济技术开发区80号区

<摘要>=本发明涉及一种聚丙烯薄膜原料，其特征在于该原料的配方为(按重量份计)：共聚聚丙烯树脂55－90、聚烯烃弹性体树脂10－39、开口爽滑剂0－9。本发明的特点是：通过采用与聚丙烯具有良好相容性和亲和性的一种聚烯烃弹性体树脂，在骤冷的外界条件下大分子无规、无定性排布，使薄膜具有良好的韧性。

<REC>

<申请号>=CN200710030032.6

<名称>=一种用于硅橡胶表面的高耐磨PU油墨

<申请（专利权）人>=东莞市贝特利新材料有限公司;

<发明（设计）人>=王全;曾建伟;唐世英

<申请日>=2007.09.03

<地址>=523000广东省东莞市麻涌镇大步工业加工园东海大道

<摘要>=本发明属于油墨领域，特指一种用于硅橡胶表面的高耐磨PU油墨。其原料包括端羟基聚氨酯树脂、固化剂、混合溶剂，而且，其原料中还包括有耐磨助剂。所述的耐磨助剂为聚四氟乙烯、聚丙烯、聚乙烯、氧化聚乙烯、氧化锌、氧化铝、氧化铁、氧化锆、氧化镁、碳酸钙、滑石粉、硅酸铝、硅酸镁中的任意一种或任意几种任意比例的混合物。本发明采用上述方案后，选用适合的多羟基PU树脂，固化剂及填料，制得了施工方便，减少涂敷中间底漆层，同时附着力好，耐磨性能优异的硅橡胶用PU油墨。

<REC>

<申请号>=CN200710070358.1

<名称>=水基型水下反光道路标线涂料

<申请（专利权）人>=潘东海

<发明（设计）人>=刘忠红

<申请日>=2007.07.27

<地址>=313100浙江省长兴县雉城工业区浙江长日市政工程有限公司

<摘要>=本发明公开了一种水基型水下反光道路标线涂料，包括如下组分且各组分质量百分比如下：金红石型钛白粉：8.00％－12.00％；聚丙烯酸盐颜料分散剂：0.30％－0.50％；三聚磷酸钠：0.10％－0.14％；酯醇：2.00％－2.60％；脂肪酸低级醇酸酯：0.20％－0.40％；玻璃珠：15.00％－25.00％；石英砂：20.00％－40.00％；方解石粉：8.00％－12.00％；卡松：0.08％－0.12％；羟乙基纤维素醚：0.10％－0.30％；丙烯酸乳胶基料：18.00％－28.00％；氨水：0.20％－0.40％；水：2.68％－3.88％。本发明标线涂料施工方便，施工安全性高。水下反光性好。绿色环保，无毒，不易燃。可直接在溶剂型或热熔型旧线上重涂，降低了成本，提高了施工效率。

<REC>

<申请号>=CN200710078043.1

<名称>=电解铝用纳米金属陶瓷惰性阳极材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=贵州大学

<发明（设计）人>=吴贤熙;刘卫;贾贺峰;罗琨琳

<申请日>=2007.12.10

<地址>=550003贵州省贵阳市花溪区花溪大道（无门牌号）贵州大学科技处

<摘要>=一种电解铝用纳米金属陶瓷惰性阳极材料及其制备方法，该阳极材料是由铜粉、氧化铁粉、氧化亚镍粉组成，各组分质量分数是：Cu 14.8％～15.1％，Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB> 35％～36％，NiO 47％～50％；纳米NiO添加量为NiO质量的4％～14％。制备方法有5个步骤：(1)将铜粉、氧化铁粉、氧化亚镍粉混合，添加纳米NiO粉，在酒精中超声波处理；(2)添加聚丙烯酸钠，继续超声波处理，球磨液体后添加HCl调节pH值；(3)静置，沉淀，过滤，烘干得到混和基料；(4)混和基料添加石蜡作塑化剂，混合均匀压制成坯；(5)压坏烧结、冷却，即得到本发明的阳极材料。本发明的阳极材料1000℃时电导率可达到100Ω<SUP>－1</SUP>cm<SUP>－1</SUP>以上，同时其力学性能提高，可加工性能改善，使金属陶瓷阳极可加工和大型化，可用于铝电解工业。

<REC>

<申请号>=CN200710164475.4

<名称>=用于丙烯聚合的立构规整度调节剂及其用途

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=范志强;楼均勤;傅智盛;王齐;徐君庭

<申请日>=2007.12.05

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种用于丙烯聚合的立构规整度调节剂及其用途。立构规整度调节剂由一种通式为R<SUB>n</SUB>Si(OCH<SUB>3</SUB>)<SUB>4－n</SUB>的有机硅化合物与一种通式为R′<SUB>n</SUB>OCH<SUB>3</SUB>的醚以适当比例混合构成，其中R为1～18个碳的烷基、芳基或环烷基，R′为1～18个碳的烷基、芳基、环烷基或苄基。用TiCl<SUB>4</SUB>/MgCl<SUB>2</SUB>·ID或TiCl<SUB>4</SUB>/MgCl<SUB>2</SUB>·ID/SiO<SUB>2</SUB>类负载型催化剂催化丙烯的均聚合或丙烯与其他α－烯烃的共聚合时，与使用单种有机硅化合物类立构规整度调节剂相比，向聚合体系加入适当量本发明的立构规整度调节剂，可显著提高所得聚丙烯的等规度，提高催化剂效率，并能提高聚丙烯等规级分的结晶熔点，而聚丙烯的分子量和分子量分布变化较小。本发明还提供了这种立构规整度调节剂的应用范围和应用方法。

<REC>

<申请号>=CN200710193598.0

<名称>=一种聚丙烯酸/丙烯酰胺吸湿树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=白福臣;于力;温诗渺;张志成;潘振远;张春晓

<申请日>=2007.12.21

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明提供的一种聚丙烯酸/丙烯酰胺吸湿树脂的制备方法，属于聚丙烯酸/丙烯酰胺吸湿树脂的技术领域。将丙烯酸单体加入一定量的水，然后用氢氧化钠水溶液中和，加入丙烯酰胺，再加入相应的交联剂、引发剂，然后在恒温水浴中进行聚合一定时间，造粒，烘干，粉碎，即得性能优良的吸湿树脂。所得高吸湿树脂在30℃，相对湿度90％时吸湿容量为116％。

<REC>

<申请号>=CN200810018842.4

<名称>=一种粘结剂及其所制成的金属粉末注射成型用喂料

<申请（专利权）人>=王明喜;

<发明（设计）人>=邬均文;范忠锋;吴恒坚

<申请日>=2008.01.28

<地址>=213023江苏省常州市钟楼区星港路65－8号

<摘要>=本发明涉及金属粉末注射成型领域，尤其是一种粘结剂及其所制成的金属粉末注射成型用喂料。所述的粘结剂具有热塑性弹性复合橡胶、巴西蜡、工业石蜡、高密度聚乙烯HDPE、聚丙烯PP和硬脂酸；根据材料的比例混合、加热挤出、冷却破碎和真空包装等工序生产出合格的喂料。因此本发明的效果是喂料的固体装载量在60％以上；成型时液固相不易分离；脱粘工艺简单，成本低；脱粘坯点高度高；烧结坯密度高；产品价格较低。

<REC>

<申请号>=CN200810056878.1

<名称>=一种预还原硬磁铁氧体陶瓷部件凝胶注模成形方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=郭志猛;石棋;郝俊杰

<申请日>=2008.01.25

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种预还原硬磁铁氧体陶瓷部件凝胶注模成形方法，属于陶瓷材料领域。涉及一种复杂形状的硬磁铁氧体陶瓷部件采用凝胶注模成形制备的新方法。对硬磁铁氧体粉进行预还原处理，采用丙烯酰胺凝胶体系，制备固相体积分数为48～58Vol％，粘度约为900mP.s的硬磁铁氧体浆料，经凝胶注模成形得到复杂形状的硬磁铁氧体坯体，氧化气氛烧成后获得硬磁铁氧体陶瓷部件。浆料为丙烯酰胺系凝胶注模成形用高固相、低粘度硬磁铁氧体浆料，单体为丙烯酰胺，交联剂为N，N′－亚甲基双丙烯酰胺，分散剂为聚丙烯酸铵，引发剂过硫酸铵，催化剂为N，N，N′，N′－四甲基乙二铵。采用本成形方法可以低成本制备复杂外形的硬磁铁氧体部件。

<REC>

<申请号>=CN97191048.0

<名称>=聚丙烯膜及用其作电介质的电容器

<申请（专利权）人>=东丽株式会社

<发明（设计）人>=上田隆司;永井逸夫;田中茂;平野巧

<申请日>=1997.08.08

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种耐热性及高温下长期耐绝缘破

坏特性优良、绝缘缺陷少、绝缘油浸渍时其向膜层间的渗透性

和耐膨润性优良的双轴取向聚丙烯膜,以及用该聚丙烯膜作电

介质的、耐热性、耐绝缘破坏特性、耐电晕性、长期耐热耐用

性和耐电流性均优良的电容器。本发明的膜是双轴取向的聚丙

烯膜,其特征是该膜的等规度为98～99.5%,等规立构五单元组

分数为99%以上,灰分小于30ppm,并且,两面中心线的平均粗糙

度均为0.01～0.4μm。

<REC>

<申请号>=CN200610010593.5

<名称>=一种盐碱土壤改良剂的制备方法

<申请（专利权）人>=东北林业大学;祖元刚

<发明（设计）人>=祖元刚;杨磊;赵修华;于景华;肖长文;高敏;夏禄华;李家磊;肖鹏

<申请日>=2006.09.22

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市和兴路26号东北林业大学

<摘要>=一种盐碱土壤改良剂的制备方法，将聚丙烯酸用

水溶解后，在搅拌下依次加入无机酸、木醋液和植物激素，混

合均匀。各物质的质量百分数为：聚丙烯酸5－25、无机酸10

－50、木醋液1－5、植物激素0.01－2.0，余量为水。本发明

制备的盐碱土壤改良剂可以有效的改善土壤颗粒状态，提高土

壤保水性能，其中所含的聚丙烯酸成分属于高分子聚电解质，

可束缚金属离子，降低土壤中可溶性盐的含量，自身的酸性可

中和盐碱土壤的碱度，降低土壤的pH值；其中所含的无机酸

可显著降低土壤pH值；木醋液含有多种有利于植物生长的物

质；植物激素可促进植物生长。

<REC>

<申请号>=CN200710013923.0

<名称>=新型木塑材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=李大正;

<发明（设计）人>=李大正

<申请日>=2007.03.17

<地址>=233000安徽省蚌埠市胜利东路1516号

<摘要>=本发明涉及一种新型木塑材料及其生产方法，其特征在于它主要由下述重量配比的原料组成：塑料29－70％、木质纤维28－69％、交联剂1－2％，偶联剂1－2％。所述的

塑料可以采用高压聚乙烯、低压聚乙烯、无毒聚氯乙稀和聚丙烯；木质纤维可以采用植物的根、枝、叶、皮以及花生壳、麦杆、锯末。其生产方法为：(1)废旧塑料及木质纤维须经清洗、烘干、粉碎；(2)在塑料挤出设备中加温至160℃－200℃，挤压成板材及各种型材。本发明的新型木塑材料的优点在于：1.不溶于水、抗老化、可钉、可锯、右加筋，加工性能非常好，可替代木材且性能优于木材，也可部分替代钢材及有色金属；2.利用废旧塑料、植物、花生壳、麦杆、锯末，有效利用资源，并可回收再利用。

<REC>

<申请号>=CN200710020414.0

<名称>=一种油水分离用波纹薄膜板及其制备方法

<申请（专利权）人>=宜兴市龙桥环保机械有限公司;

<发明（设计）人>=谈新时

<申请日>=2007.02.14

<地址>=214264江苏省宜兴市芳桥镇开发区

<摘要>=一种油水分离用波纹薄膜板，涉及水处理材料，其由聚丙烯、浸渍活性炭、二硫化钼、氯化石蜡按配比混合于165－170℃热熔后填模成型的产品，其中，浸渍活性炭是经硫代丙酸二月桂酯、油酸酰铵、葵二酸二辛酯的乙醇溶液浸渍处理的活性炭，制得的波纹薄膜板具有亲油而不粘油特性，并能进行实时再生，将其用于含油工业污水中，油容易破乳聚合，提高了油珠颗粒的去除效率，分离净化水质量达到中水回用标准。

<REC>

<申请号>=CN200710084519.2

<名称>=一种高温调剖剂

<申请（专利权）人>=中国石化集团河南石油勘探局;

<发明（设计）人>=包术成;马道祥;强星;石晓渠;王书林

<申请日>=2007.02.12

<地址>=473132河南省南阳市宛城区油田五一路油田机关

<摘要>=本发明公开了一种用于油田稠油蒸汽吞吐井高渗层调剖、封窜的高温调剖剂，由钠质膨润土、硅微粉、水解聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素组成，其中钠质膨润土、硅微粉、水解聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素的质量比例为1∶2.2～4.0∶0.04～0.07∶0.04～0.07，水解聚丙烯酰胺分子量≥800万，水解度≥20％，羧甲基纤维素分子量≥4万，醚化度≥0.8％。该调剖剂耐温性能好，成本相对较低，现场应用后堵、调效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200780037785.8

<名称>=阻燃性热塑性树脂组合物

<申请（专利权）人>=三菱化学株式会社

<发明（设计）人>=神藤寿雄;八木敬佑

<申请日>=2007.12.18

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及一种阻燃性热塑性树脂组合物，该树脂组合物没有以往非卤

素阻燃性热塑性树脂组合物的问题，在不含卤素的状态下保持良好的阻燃性

能，同时，柔软且具有较高的耐热性，末端加工性、耐损伤泛白性、机械强

度和成型加工性良好，耐变色性优异。所述阻燃性热塑性树脂组合物包括热

塑性树脂组合物(X)和相对于100重量份热塑性树脂组合物(X)为50～300重

量份金属氢氧化物(Y)，所述热塑性树脂组合物(X)含有25～90重量％聚乙烯

类树脂(a)、1～20重量％聚丙烯类树脂(b)、5～39重量％苯乙烯类热塑性弹性

体(c)和4～40重量％矿物油类橡胶软化剂(d)，其中，所述聚乙烯类树脂(a)的

至少一部分是乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)，且相对于100重量％的热塑性

树脂组合物(X)，乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)的含量为40～80重量％。

<REC>

<申请号>=CN200810213726.8

<名称>=丙烯酸酯防水密封胶

<申请（专利权）人>=金朝绪

<发明（设计）人>=金朝绪

<申请日>=2008.03.04

<地址>=610045四川省成都市武侯区金雁路181号交大花园北苑413B

<摘要>=本发明涉及“丙烯酸酯防水密封胶”及其制备方法，所述的“丙烯酸酯防水密封胶”包含“环保

型万能玻璃胶”(专利申请号：200810083601.8)的技术，所述的“丙烯酸酯防水密封胶”由以下重

量份数的组分制成：丙烯酸酯乳液30，分散剂0.5-3，硅溶胶2-10，偶联剂0.2-5，填料30-80，

pH调节剂0.1-2，成膜助剂0.5-2，所述的“丙烯酸酯防水密封胶”的制备方法包括以下步骤：将所

述增塑剂、所述成膜助剂、所述偶联剂的一种加入容器混合成A液，将所述硅溶胶及所述偶联剂的另

一种加入另一个容器内混合成B液，将所述聚丙烯酸酯乳液加入容器内，在搅拌近程中依次加入所述

分散剂、混合液A、混合液B、填料、pH值调节剂，搅拌均匀即得。

本发明有益效果为：克服了水性密封胶不防水、粘附性差的缺点，溶剂型密封胶防水性好，但VOC

高达30％左右，对环境造成严重污染，而有机溶剂大多属于石化产品，又造成能源的浪费。用本发明可

生产出既环保，防水性、粘结性均好的防水密封胶。

<REC>

<申请号>=CN90108164.7

<名称>=含蜡石油产品的脱蜡方法

<申请（专利权）人>=罗姆有限公司化学工厂

<发明（设计）人>=米歇尔·穆勒;赫斯特·佩尼威

<申请日>=1990.10.06

<地址>=联邦德国达姆施塔特

<摘要>=本发明涉及一种使用至少一种适合脱蜡用的溶

剂和一种以聚丙烯酸酯为基础的脱蜡助剂，对含蜡石

油产品进行溶剂脱蜡的方法，在该方法中，将待脱蜡

产品同溶剂和聚合物脱蜡助剂混合，将所得混合物冷

却，并分离已沉淀出来的蜡，其中使用由下列聚合物

混合物作脱蜡助剂：一种由丙烯酸同C<SUB>10</SUB>-C<SUB>14</SUB>醇生成

的酯聚合而成的聚合产物P-1及一种由甲基丙烯酸

与含支链醇10％(重量)以上的醇所生成的酯聚合而

成的聚合产物P-2，而且组分I)和组分II)在混合物

中的重量比为1∶20至20∶1。

<REC>

<申请号>=CN200710057076.8

<名称>=一种适合氧化铝陶瓷注射成型的热塑性粘结剂体系

<申请（专利权）人>=雅菁;刘志锋;周彩楼

<发明（设计）人>=雅菁;刘志锋;周彩楼

<申请日>=2007.04.05

<地址>=300384天津市津静公路26号

<摘要>=本发明属于陶瓷注射成型技术领域，具体为一种适合氧化铝陶瓷注射成型的热塑性粘结剂及其配料制备方法。该粘结剂是一种石蜡/硬脂酸/聚乙烯/聚丙烯混合体系的热塑性粘结剂。其中石蜡因其软化温度点低、流动性好作为主要填充物；以聚乙烯和聚丙烯的混合物作为骨架材料保证生坯具有足够的强度，比以前单一的聚烯烃效果要好；以少量的硬脂酸作为表面活性剂或润滑剂不仅可以在粘结剂和粉末颗粒之间起桥梁作用，防止两相分离，保证混料的均匀，而且可以在粉末颗粒之间、粉末颗粒与模壁之间起到润滑的作用，从而达到预计的效果。通过优化该体系粘结剂的配方，并对配料过程进行探讨，注射成型出高性能的氧化铝陶瓷制品。

<REC>

<申请号>=CN200710086658.9

<名称>=建筑用外墙保温干粉砂浆

<申请（专利权）人>=宋连伟;

<发明（设计）人>=宋连伟

<申请日>=2007.03.29

<地址>=102400北京市房山区长沟镇长沟大街西里22号楼102室

<摘要>=一种建筑用外墙保温干粉砂浆，其特征在于它是由如下重量配比的原料配制而成：水泥500～700、重质碳酸钙200～300、灰质碳酸钙100～2200、可再分散胶粉15～25、羟丙基甲基纤维素2～4、木质纤维素0.5～1.5、聚丙烯纤维0.5～1.5。该建筑用外墙保温干粉砂浆采用水泥质粘结剂与聚合物粘结剂的组合，其抗裂性好，具有优良的弹性和柔韧性，抹面不会出现裂纹，空鼓及脱落，使用寿命长。可以进行薄层施工，用料少损耗低，同时提高建筑的使用寿命，可比传统砂浆节能60％左右，也提高了工作效率。同时生产过程及使用过程无毒无味，没有排放，施工安全卫生，便于运输，以水为溶剂，现场加水搅拌即可以使用，和易性好、耐水、保水、不流挂，没有污染。

<REC>

<申请号>=CN01819174.6

<名称>=发泡聚丙烯树脂珠粒及其生产工艺

<申请（专利权）人>=株式会社JSP

<发明（设计）人>=佐佐木秀浩;平晃畅;桥本圭一;所寿男

<申请日>=2001.09.20

<地址>=日本东京都

<摘要>=能在相对低温度产生高刚性发泡成形品的发泡

的、实质上非交联的聚丙烯树脂珠粒。该珠粒是用一种工艺生

产的，包括：把实质上非交联的聚丙烯树脂微粒分散于一种含

有有机过氧化物的分散介质中而得到一种分散体的步骤，加热

该分散体以使该有机过氧化物分解和使该表面改性聚丙烯树

脂微粒的表面改性的步骤，和使用一种发泡剂使该非交联、表

面改性的聚丙烯树脂微粒发泡的步骤。

<REC>

<申请号>=CN200410067795.4

<名称>=超临界二氧化碳协助渗透改性助剂制备低发泡聚丙烯树脂

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=许志美;刘涛;赵玲;曹贵平;姜修磊;朱中南;袁渭康

<申请日>=2004.11.03

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种利用超临界

CO<SUB>2</SUB>协助渗透改性助剂的制备开

孔型低发泡聚丙烯的方法。包括如下步骤：将聚丙烯与助剂置

于超临界状态的CO<SUB>2</SUB>流体中进

行溶胀和渗透0.5～1小时，然后快速卸压并冷却，即可得到泡

孔均匀，大小可控的开孔型低发泡聚丙烯树脂。本发明以通用

型聚丙烯为原料，通过添加助剂和改变发泡工艺，获得结构可

控的低发泡聚丙烯树脂。

<REC>

<申请号>=CN200480035544.6

<名称>=粘合剂和密封剂体系

<申请（专利权）人>=德古萨股份公司

<发明（设计）人>=吕迪格·诺瓦克;维尔纳·米歇尔;皮娅·布克尔

<申请日>=2004.11.17

<地址>=德国杜塞尔多夫市

<摘要>=本发明涉及粘合剂和密封剂体系，所述体系基于

环氧树脂、聚氨酯、硅烷－封端的聚合物、聚硅氧烷、不饱和

聚酯类树脂、乙烯基酯树脂、丙烯酸酯、聚乙酸乙烯酯、聚乙

烯醇、聚乙烯醚、乙烯乙酸乙烯酯、乙烯－丙烯酸共聚物、聚

乙酸乙烯酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁

腈橡胶、丁基橡胶、聚硫化物、聚乙烯、聚丙烯、氟化烃、聚

酰胺、饱和聚酯和共聚多酯、酚醛树脂、甲酚－/间苯二酚－甲

醛树脂、脲甲醛树脂、三聚氰胺－甲醛树脂、聚酰亚胺、聚苯

并咪唑或聚砜，其特征在于含有1重量％－15重量％的压实的

疏水的热解法二氧化硅。

<REC>

<申请号>=CN200510019610.7

<名称>=一种可生物降解材料及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=肖超渤;余慧群;黄义宏;鲁俊

<申请日>=2005.10.18

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种可生物降解材料及其制备方法

和用途，该材料主要由1～85％(重量)的魔芋葡甘聚糖、1～85

％(重量)的聚丙烯酸和0～15％(重量)的增塑剂共混而成，其性

能稳定，不溶于水，具有独特结构，且制备工艺简单，原料来

源丰富，未加入任何交联剂，制得的材料具有良好的力学性能，

生物降解性，在水溶液中有一定的程度的溶胀但不溶解。因此

该材料具有无毒，良好的生物相容性和生物可降解性等特点。

本发明提供的生物降解材料可广泛应用于活性物质的控制释

放，适用于生物化学，医学，农业，日用化工等领域，尤其适

合用作香料缓释剂、食品或种子的保鲜包装，及药物控制释放

材料。

<REC>

<申请号>=CN200510096222.9

<名称>=轻质保温隔音隔墙板及其生产方法

<申请（专利权）人>=杨立峰

<发明（设计）人>=杨立峰

<申请日>=2005.10.21

<地址>=710048陕西省西安市东关北火巷小区4号楼2单元1层3门

<摘要>=本发明是一种轻质保温隔音隔墙板及其生产方

法。它由水泥、轻浮石棉绒、轻质石料颗粒和聚丙烯纤维配比

而成。其中轻质石料颗粒质量轻，且强度好，可使轻质材料的

掺入量增大，较大程度上缓解了掺入量与强度之间的矛盾，使

产品轻质程度大大提高；配方中的浮石棉绒质轻、且具有很好

的保温和隔音性能，它的选用可大大提高产品的保温和隔音性

能；配方中的聚丙烯纤维用于增加产品表面强度，防止成型过

程中的表面裂纹，使产品达到生产中免养护的功能。因此，本

发明具有强度好、轻质程度高、保温隔音性能强和生产中免养

护功能。同时，本发明的生产工艺过程简单、无需特殊设备，

制造容易。

<REC>

<申请号>=CN200580014826.2

<名称>=增加纸浆亮度和优化漂白化学试剂应用的方法

<申请（专利权）人>=纳尔科公司

<发明（设计）人>=S·M·舍甫琴柯;P·Y·达基劳拉

<申请日>=2005.02.25

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=机械或化学纸浆用大约0.01wt％至大约5wt％的

混合物进行处理。该混合物是水；二亚乙基三胺五(甲基)膦酸

或其已知盐；聚丙烯酸或其已知盐；和任选的一种或多种惰性

化合物。该混合物可以将纸浆的亮度等级保持在目标水平或者

增加纸浆的亮度等级。另外，即使当通常加入到纸浆中的其他

成分如过氧化氢、连二亚硫酸盐、硅酸钠和镁的用量减少时，

混合物也可将纸浆保持在目标亮度等级。

<REC>

<申请号>=CN200580028983.9

<名称>=用于制备长支链聚合物的一锅法和试剂

<申请（专利权）人>=宾夕法尼亚州研究基金会;

<发明（设计）人>=T－G·丘昂

<申请日>=2005.06.30

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提供了一种制备长支链聚合物的一锅聚合法。还描述了一种在本发明的长支链聚合物的主链和侧链之间充当连接剂的“T”试剂。“T”试剂具有至少两个官能度，同时充当共聚单体以及链转移反应剂。任选地，首先在α－烯烃与“T”试剂之间发生共聚反应以在聚烯烃的主链中接入一些“T”分子，然后接入的“T”单元充当链转移剂与聚烯烃增长链反应形成侧链。在一个具体的实施方案中，详细描述了制备长支链聚乙烯(LCBPE)和长支链聚丙烯(LCBPP)的聚合反应过程。

<REC>

<申请号>=CN200610005551.2

<名称>=一种中空多孔纤维在抹灰水泥基材料中的应用

<申请（专利权）人>=深圳市海川实业股份有限公司;

<发明（设计）人>=刘凤茹;何唯平

<申请日>=2006.01.10

<地址>=518040广东省深圳市福田区车公庙天安数码城F3.8栋C、D座七、八楼

<摘要>=本发明公开了一种中空多孔纤维在抹灰水泥基材料中的应用，该中空多孔纤维为聚丙烯类增强纤维，该纤维截面具有中空并带有3～9个孔的结构，中空度大于20％，纤维的成空率大于98％，纤维直径20μm～50μm，强度＞500N/mm<SUP>2</SUP>，弹性模量＞3500N/mm<SUP>2</SUP>，延伸率为15～30％，长度6～25mm，纤维根数76～200百万/kg，密度＞0.70g/cm<SUP>3</SUP>，应用于内外墙抹灰、天面找平层、地坪、水池批荡、停车场细石混凝土磨耗层、泡沫混凝土等抹灰水泥基材料中，可提高抹灰水泥基材料的抗裂性能、保温节能性能，还可提高其抗火灾爆裂的性能。

<REC>

<申请号>=CN200610017467.2

<名称>=尖晶石结构锂锰氧化物的表面处理方法

<申请（专利权）人>=新乡市中科科技有限公司

<发明（设计）人>=杨书廷;赵丽;李述中;李超;张金利;崔成伟;王涛;张玉亮;刘献印

<申请日>=2006.02.27

<地址>=453002河南省新乡市宏力大道西段123信箱

<摘要>=本发明公开了一种尖晶石结构锂锰氧化物的表面处理方法，属于一种锰的化合物。本发明解决的技术问题是设计一种尖晶石结构锂锰氧化物的表面处理方法，其工艺简单，成本低，易于工业化生产而所处理的锂锰氧化物的循环寿命长。本发明的技术方案要点是，尖晶石结构锂锰氧化物的表面处理方法，(1)将尖晶石结构锂锰氧化物和重量为尖晶石结构锂锰氧化物重量的0.1－6％的Co、Li、Cr、Zn、Mg、Al、Zr、Si中的一种或者两种化合物在聚丙烯酰胺分散剂中搅拌形成均匀的胶体，烘干后球磨，(2)将上述球磨后的物料在200－800℃下热处理2－20小时，冷却后过300目筛得到产品。本发明用于制备离子电池正极材料。

<REC>

<申请号>=CN200610104567.9

<名称>=酸热处理凹凸棒土复合保水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=王爱勤;陈皓;张俊平

<申请日>=2006.09.11

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明涉及一种利用不同酸或不同温度处理凹凸棒土接枝共聚制备聚丙烯酰胺/凹凸棒土复合保水剂及其制备方法，所制备的复合保水剂吸蒸馏水倍数为1000－1800g/g，吸生理盐水的倍数为70－100g/g，该保水剂在节水农业和生态恢复等方面有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200610140868.7

<名称>=一种好氧硝化/反硝化和混凝技术处理垃圾渗滤液的方法

<申请（专利权）人>=北京工商大学

<发明（设计）人>=汪苹;冯旭东;王斌;杨志;潘登;由雪峰;李志军

<申请日>=2006.10.13

<地址>=100037北京市海淀区阜成路33号

<摘要>=本发明公开了一种好氧硝化/反硝化和混凝技术

处理垃圾渗滤液的方法：该方法通过回流比、pH和DO值的

调节，进行垃圾渗滤液的好氧生化、硝化/反硝化处理；并通过

投加一定浓度、一定比例的聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰铵

(PAM)进行生化后的混凝沉淀处理。该方法流程简单，投资省，

运行费用低，使所处理的垃圾渗滤液可达到国家规定的三级排

放标准。

<REC>

<申请号>=CN200810002476.3

<名称>=竹炭包膜尿素的制备方法

<申请（专利权）人>=桂林工学院;

<发明（设计）人>=张学洪;朱义年;梁美娜;纪锐琳;曾鸿鹄;钟雪梅

<申请日>=2008.01.01

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市建干路12号桂林工学院

<摘要>=本发明公开了一种竹炭包膜尿素的制备方法。具体步骤为：(1)取聚丙烯树脂于盛有酒精的烧杯中，使聚丙烯树脂与酒精的体积之比为2～4∶10；搅拌，待树脂完全溶解后将该溶液倒入高压喷枪中备用；(2)将尿素筛分；(3)将竹炭粉末筛分；(4)将尿素放入自制包膜机中，用电吹风预热4～6分钟，然后用高压喷枪在尿素表面喷上适量的粘结剂溶液，通入热风风干3～5分钟，然后把粒径小于0.075mm的竹炭粉末均匀地加入包膜机中，以200～250转/分的速度转动10分钟左右再喷入粘结剂溶液，如此操作3次，即能制成竹炭包膜尿素。本发明工艺简单易行、成本低，并提高了产品各项性能指标。

<REC>

<申请号>=CN200810007482.8

<名称>=防冻抑尘剂及制备方法

<申请（专利权）人>=肖彤;

<发明（设计）人>=肖彤

<申请日>=2008.03.12

<地址>=010000内蒙古自治区呼和浩特新城区日盛茂街内蒙房屋开发公司3单元3号

<摘要>=本发明涉及一种用于粉体材料的防冻抑尘剂，是由水溶性聚丙烯酸酯、聚丙烯酸钠、无水CaCl<SUB>2</SUB>、无水MgCl<SUB>2</SUB>、表面活性剂和水组成。其中水溶性聚丙烯酸酯分子中取代基为OH，NH<SUB>2</SUB>，ONa，NHC(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>SO<SUB>3</SUB>H或含2－12碳的烷氧基，分子量为100－4000万，由丙烯酸(AA)，丙烯酰胺(AM)，2－丙烯酰胺－2－甲基丙磺酸(AMPS)，丙烯酸钠(SA)，丙烯酸烷基酯(RA)经自由基聚合反应得到。小量喷洒在粉体材料上，形成一种具有很好保水性能和很强粘结能力的类网状结构，并能在较低的温度下实现不结冰的效果，特别适用于高含水量的粉体材料在冬季的运输和堆放时的抗冻、防尘和与避免与运输工具粘连的目的。

<REC>

<申请号>=CN200810027126.2

<名称>=一种聚丙烯(PP)合金

<申请（专利权）人>=东莞金富亮塑胶颜料有限公司;东莞市高分子功能色母材料工程技术研究开发中心

<发明（设计）人>=覃碧勋;柯金成;唐敬海

<申请日>=2008.03.31

<地址>=523000广东省东莞市高埗镇冼沙三坊工业区东莞金富亮塑胶颜料有限公司

<摘要>=本发明涉及聚合物技术领域，特别涉及一种聚丙烯(PP)合金，按重量百分比计包括以下组分：50～85％的聚丙烯，10～39％苯乙烯类聚合物，4.5～10％的带过氧基团的大分子单体，0.2～0.5％的接枝促进剂，以及余量的其它助剂；将各组分加入高速混合机中搅拌混合至均匀，喂入L/D为36∶1～48∶1的双螺杆挤出机中进行熔融接枝反应，反应结束后挤出、造粒；本发明改善了纯聚丙烯(PP)成型收缩率大、易变形、机械性能偏低的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200810027127.7

<名称>=一种含长支链结构的高熔体强度聚丙烯树脂

<申请（专利权）人>=东莞金富亮塑胶颜料有限公司;东莞市高分子功能色母材料工程技术研究开发中心

<发明（设计）人>=覃碧勋;柯金成;唐敬海

<申请日>=2008.03.31

<地址>=523000广东省东莞市高埗镇冼沙三坊工业区东莞金富亮塑胶颜料有限公司

<摘要>=本发明涉及聚丙烯树脂材料技术领域，特别涉及一种含长支链结构的高熔体强度聚丙烯树脂，按重量百分比计包括以下组分：68～89％的聚丙烯，10～30％的带过氧基团的大分子单体，0.5～1.5％的接枝促进剂，以及余量的其它助剂；将各组分加入高速混合机中搅拌混合至均匀，喂入L/D为36∶1～48∶1的双螺杆挤出机中进行熔融接枝反应，反应结束后挤出、造粒；本发明解决了普通聚丙烯树脂热成型困难的问题，本发明具有较高的结晶温度和较短的结晶时间，加工温度范围较宽，工艺容易掌握，从而允许热成型制件可以在较高温度下脱模，以缩短成型周期，可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器，容器壁厚均匀。

<REC>

<申请号>=CN200810068777.6

<名称>=通过改造滤盘筛网提高翻盘式过滤机过滤强度的方法

<申请（专利权）人>=瓮福（集团）有限责任公司

<发明（设计）人>=郭仕伟;黄进;张涛;刘海;吴斌;冯克敏;文慧;季国祥;彭璟;李维红;吴松;姚石林

<申请日>=2008.06.13

<地址>=550002贵州省贵阳市南明区市南路57号(瓮福国际大厦)

<摘要>=本发明公开了通过改造滤盘筛网提高翻盘式过滤机过滤强度的方法，涉及过滤器的滤盘及滤布。该方法包括3个技术内容：一是增加滤盘厚度；二是滤盘采用圆形筛孔；三是选用阻力小的滤布。具体内容是滤盘厚度增加1/2；滤盘采用的圆形筛孔排列方式为邻近筛孔的圆心按照等边三角形排列；选用的滤布为单丝聚丙烯专用滤布。采用本发明的方法后，翻盘式过滤机解决了原来的洗水吸不干问题，降低了石膏的游离水含量，提高了石膏的洗涤率，有效地提高了过滤机的过滤强度；还能够降低过程中磷的损失；同时使过滤机程序能够增加洗水量，为装置负荷的提升提供了保障。本发明成本低，效果好，维修简单，适用于所有使用翻盘式过滤机的磷化工企业。

<REC>

<申请号>=CN200810114677.2

<名称>=超分子结构2，3－二羟基萘－6－磺酸插层紫外吸收材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=李殿卿;徐向宇;林彦军;柴灏

<申请日>=2008.06.06

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明提供了一种超分子结构2，3－二羟基萘－6－磺酸插层紫外吸收材料及其制备方法。超分子结构2，3－二羟基萘－6－磺酸插层材料，简写为ZnAl－DNSA－LDHs，其分子式为：[Zn<SUP>2+</SUP><SUB>1－x</SUB>Al<SUP>3+</SUP><SUB>x</SUB>(OH)<SUB>2</SUB>](C<SUB>10</SUB>H<SUB>7</SUB>O<SUB>5</SUB>S)<SUP>－</SUP><SUB>x</SUB>·mH<SUB>2</SUB>O，是以水滑石ZnAl－NO<SUB>3</SUB>－LDHs为前体，采用离子交换法将2，3－二羟基萘－6－磺酸插入到ZnAl－NO<SUB>3</SUB>－LDHs层间，组装得到晶相结构良好、性能优异的ZnAl－DNSA－LDHs。该ZnAl－DNSA－LDHs材料对250～340nm波段范围的紫外线吸收率接近90％，具有优良的紫外吸收能力，是一种良好的紫外吸收材料。该材料在约425℃左右才开始层间阴离子的燃烧分解，478℃达到放热峰的峰值温度，具有很强的热稳定性能，是一种优良的光热稳定剂。将ZnAl－DNSA－LDHs添加到聚丙烯等聚合材料中可大幅度提高其抗紫外光降解的能力。

<REC>

<申请号>=CN200810138511.4

<名称>=电厂用城市中水深度处理方法

<申请（专利权）人>=山东电力研究院

<发明（设计）人>=李艳萍;李勇;许立国;徐庆东;沈竞为;张永;林爱杰

<申请日>=2008.07.17

<地址>=250002山东省济南市市中区二环南路500号

<摘要>=本发明涉及一种城市中水的处理方法，特别涉及一种城市中水用于电厂冷却用水的深度处理方法，具体采用以下步骤：城市污水处理厂中水引入中水池中，分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和助凝剂聚丙烯酰胺，进行澄清；上述澄清液加入杀菌剂进行杀菌后，加入硫酸调pH至8～8.5，过滤；过滤后的中水加入复合阻垢缓蚀剂，混合均匀后，加入至电厂循环用水。通过本发明的深度处理方法，解决了中水在电厂回用所涉及的中水深度处理、杀菌、阻垢、防腐、氨氮处理等相关技术难题，为中水在电站安全和经济使用提供了技术支持，中水在电站作为循环水补充水回用，其经济、社会和环境效益都十分显著。

<REC>

<申请号>=CN98810823.2

<名称>=用于从水分散体中除去颗粒的改性阳离子淀粉组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·H·莫菲特

<申请日>=1998.10.23

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=如果存在可溶性铝化合物的话,由两性或阳离子

淀粉和某种聚丙烯酰胺一起蒸煮所制得的改性淀粉在造纸中

具有改进的性能。

<REC>

<申请号>=CN02826517.3

<名称>=用于粘结剂组合物的金属盐改性剂

<申请（专利权）人>=3M创新有限公司

<发明（设计）人>=D·M·莫伦

<申请日>=2002.10.10

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明提供用于例如粘结低表面能的基材(如聚

乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯等)的粘结剂组合物和活性双组分粘

结剂组合物。本发明的粘结剂组合物包括有机硼烷、可聚合单

体和能改进粘结剂组合物的固化动力学以很好兼顾长粘结剂

组合物的工作寿命和高强度形成速率的金属盐。

<REC>

<申请号>=CN200710008606.X

<名称>=接缝腻子

<申请（专利权）人>=尹国华;

<发明（设计）人>=尹国华

<申请日>=2007.02.14

<地址>=350000福建省福州市马尾区上岐村22号

<摘要>=本发明涉及以其物理性质或所产生的效果为特征的涂料组合物，例如填充浆料，尤其是属于接缝腻子。本发明所采取的技术方案是：它包含主剂和固化剂，其特征是：主

剂各组分含量的百分比为：改性环氧树脂40％－50％，长度为1厘米－1.5厘米的改性聚丙烯纤维20％－30％，有机膨润土5％－8％和碳酸氢钙25％－30％，将上述原料通过高速搅拌制成膏状备用；固化剂各组分含量的百分比为：三乙醇胺60％－75％，重质碳酸钙25％－40％，将上述原料通过高速搅拌制成软膏状备用；将上述主剂和固化剂按照重量比例2比1混合均匀，涂在接缝处即可。本发明的有益效果在于：无需再做其它的防裂工序，做到施工便捷，省时省力更省材料。因此，施工方便。

<REC>

<申请号>=CN200810018709.9

<名称>=一种水泥基建筑外墙复合保温砂浆

<申请（专利权）人>=通州建总集团有限公司;南京天亚新材料有限公司

<发明（设计）人>=瞿启忠;缪建华;丁春颖;丁海峰;黄晓松

<申请日>=2008.01.21

<地址>=226300江苏省通州市新金路34号

<摘要>=本发明涉及一种水泥基建筑外墙复合保温砂浆，配比组分采用胶合料、级配聚苯颗粒(EPS)、膨胀珍珠岩、耐碱玻璃纤维和聚丙烯短切纤维、外加剂、粘结剂和水并经过优化试验确定以下最优配比：该砂浆保温性能好，强度高、粘结度强，抗冻、抗裂性能优，操作简单，施工成本低。

<REC>

<申请号>=CN200810039813.6

<名称>=多孔碳酸钙及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=上海东升新材料有限公司

<发明（设计）人>=施晓旦;王彦华

<申请日>=2008.06.30

<地址>=200235上海市钦州路100号2号楼1107室

<摘要>=本发明提供了一种多孔碳酸钙及其制备方法和应用，制备方法包括如下步骤：(1)先向碳化反应器中加入氢氧化钙浆料，再向氢氧化钙浆料中加入聚乙二醇，通二氧化碳气体进行碳化，同时加入双氧水，碳化到浆料的pH为8.5～9.5时，停止加入双氧水，继续碳化至pH为6.5～7.5，(2)将碳酸钙浆料过滤、洗涤，滤饼加水分散成浆料，然后再加入聚丙烯酸钠，喷雾干燥，得到所述的多孔碳酸钙的干粉。本发明制备的多孔碳酸钙孔隙率大，堆积密度小，添加到纸张中能显著增加纸张松厚度，并能够大大增加了填料与纤维的结合力，也有助于纸张透气度的提高。所以本发明的多孔碳酸钙作为填料，可以提高纸张的透气度及松厚度，又不降低纸张强度。

<REC>

<申请号>=CN200480037146.8

<名称>=饱和二环二羧酸盐浓缩物聚合物成核添加剂及使热塑性塑料成核的方法

<申请（专利权）人>=美利肯公司

<发明（设计）人>=K·D·小莱克;B·C·甘地

<申请日>=2004.09.01

<地址>=美国南卡罗来纳州

<摘要>=本发明提供某些二环二羧酸盐热塑性塑料成核

添加剂的浓缩物(又称母料)，以促进其在典型热塑性塑料制造

过程中的使用。已经发现，这种成核添加剂可以使热塑性塑料

(例如聚丙烯)具有高的结晶峰温；然而，过去当将其以母料的

形式结合时，由于一些与这种添加剂中含有聚合物的浓缩物(例

如颗粒)有关的无法预见的问题，其成核性能在一定程度上有所

损失。因此，本发明将这些二环二羧酸盐热塑性塑料成核剂的

母料制备过程改善到必要的水平，使得浓缩物产生的有效成核

效果，达到与将该成核剂直接加入到熔融树脂中(即非浓缩物的

形式)所达到的同样水平(如果不是更高)。本发明还涉及热塑性

塑料添加剂组合物以及使用这种成核添加剂浓缩物制造热塑

性塑料的方法。

<REC>

<申请号>=CN200680038841.5

<名称>=丙烯－乙烯嵌段共聚物及其成形体

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社

<发明（设计）人>=大岛秀树;真田隆

<申请日>=2006.08.29

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明提供一种丙烯－乙烯嵌段共聚物，其含有：60～85重量％的聚丙烯部分、15～40重量％的丙烯－乙烯无规共聚物部分，满足下述(1)及(2)。另外，还提供含有该丙烯－乙烯嵌段共聚物的成形体。(1)：丙烯－乙烯无规共聚物部分含有丙烯－乙烯无规共聚物成分(EP－A)和丙烯－乙烯无规共聚物成分(EP－B)，共聚物成分(EP－A)的特性粘度在4dl/g以上且小于8dl/g，乙烯单元含量为20～60重量％，共聚物成分(EP－B)的特性粘度在0.5dl/g以上且小于3dl/g，乙烯单元含量为40～60重量％。(2)：丙烯－乙烯嵌段共聚物的熔体流动速率为5～120g/10分钟。

<REC>

<申请号>=CN200710009683.7

<名称>=一种制备树突状氢氧化钙的方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学;

<发明（设计）人>=陈庆华;蒋亚兵;许兢;肖荔人;刘欣萍;黄宝铨

<申请日>=2007.10.22

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及一种利用水溶性聚丙烯酰胺模板剂制备树突状(DendriticCell)氢氧化钙的方法。其技术方案是：将0.4～1.0g/L聚丙烯酰胺溶于水中，同时把0.004～0.008mol可溶性钙盐和0.008～0.024mol氢氧化钠溶液添加到聚丙烯酰胺(PAM)溶液中，经四次超声波振荡后，形成氢氧化钙悬浊液，最后将氢氧化钙悬浊液进行干燥，制备出树突状的氢氧化钙颗粒。所用的超声波频率为40KHz、功率为100W/cm<SUP>2</SUP>，第一次振荡5min，第二次振荡30min，第三次振荡5min，第四次超声波振荡30min。生成物加热干燥时温度在50～100℃之间。本发明采用新的合成路线和技术，并找到了合适的干燥基底，合成出具有树突状的氢氧化钙颗粒，同时利用现代仪器分析可以知道，合成的氢氧化钙颗粒具体特殊的树突状形态结构，其性能特别是与塑料的共混和吸附能力得到较大的提高。

<REC>

<申请号>=CN200710055884.0

<名称>=一种用于合成宽分子量分布聚丙烯的催化剂

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=张春雨;蔡洪光;陈斌;原宇平;张巧风;董为民;张学全

<申请日>=2007.07.19

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种用于合成宽分子量分布聚丙烯的催化剂。由卤化镁、钛、和有机磷酸酯类给电子体化合物组成。可以合成分子量分布较宽、聚合物等规度容易控制以及加工性能好的丙烯聚合物。

<REC>

<申请号>=CN200710071080.X

<名称>=超临界反应挤出制备马来化聚丙烯的方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=姚臻;曹堃;曲邦威;沈之丞;陆湛泉

<申请日>=2007.09.04

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了超临界反应挤出制备马来化聚丙烯的方法，以聚丙烯、马来化系列物、助剂和引发剂加入螺杆挤出机，利用超临界发生装置向体系中注入超临界CO<SUB>2</SUB>，其质量占反应物总质量的0.1－20％，挤出机主螺杆转速50－600转/分，挤出机分多个加热区，第一区温度180－220℃，其余区温度140－200℃，反应1－20分钟。本发明制得高接枝率和接枝效率的马来化聚丙烯，接枝率可达1.2％，接枝效率可达90％，且熔体流动速率在5－50g/10min内可调。本发明的方法适用于连续化生产，且能耗低、环境友好。该产品在色泽、均匀性、加工性能及力学性能等诸多方面均体现了其优越性，适用于聚合物相容剂、粘接剂及表面涂覆等领域。

<REC>

<申请号>=CN200710120822.3

<名称>=玻璃纤维拉丝污水的处理工艺

<申请（专利权）人>=江苏九鼎新材料股份有限公司

<发明（设计）人>=姜鹄;王林;曹正兵;姜海华

<申请日>=2007.08.27

<地址>=226500江苏省如皋市中山路1号

<摘要>=本发明公开了一种玻璃纤维拉丝污水的处理工艺，先将氢氧化钠和阴离子聚丙烯酰胺分别溶于一定量的水中，并搅拌一段时间；搅动污水池中的污水，先缓慢倒入氢氧化钠溶液，再依次倒入氯化铝，硫酸亚铁；继续搅拌一段时间后，缓慢倒入阴离子聚丙烯酰胺的溶液，继续搅拌，直到出现絮状悬浮物；静置1－2天后，污水出现分层，捞出絮状悬浮物装袋滤水，并作为垃圾倒进垃圾场，余下水作为拖地用水使用；本工艺可消除玻璃纤维拉丝污水中石蜡、酸性物质、臭味，降低COD值，成本低，便于对玻璃纤维污水进行处理。

<REC>

<申请号>=CN200710158472.X

<名称>=生产建筑专用模板所用原料配比及生产工艺

<申请（专利权）人>=钱善华;

<发明（设计）人>=钱善华

<申请日>=2007.11.19

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区锦义街121号锦州华强木塑科技有限公司

<摘要>=一种生产建筑专用模板所用原料配比及生产工艺，按重量，聚丙烯40、水镁石20、滑石粉5、偶粘剂4、聚乙烯腊2、木粉5、稳定剂2、重钙粉10、硬脂酸15；按上述原料配比及生产工艺制作的建筑专用模板，可用于建筑工程，使用的周转次数远远高于胶合板、竹胶板，重量轻、价格低，由于循环利用无毒、无味、无污染，属于国家提倡后循环经济、环保产品范畴。其性能指标如拉伸强度、冲击强度、弯曲强度、燃烧性能等均符合标准要求。

<REC>

<申请号>=CN200810029777.5

<名称>=一种用于水性涂料的两亲聚合物颜料分散剂

<申请（专利权）人>=中山大桥化工集团有限公司

<发明（设计）人>=洪昕林;夏必来;王永强;曾广鹏;胡志标;张高勇

<申请日>=2008.07.24

<地址>=528403广东省中山市石岐中山六路6号

<摘要>=本发明一种用于水性涂料的两亲聚合物颜料分散剂，属化工涂料制技术。它采用催化链转移技术使酯类单体与带双键的酯类发生共聚，获得末端带不饱和双键C＝C的大分子单体，该大分子单体与具有疏水链段的甲基丙烯酸酯类单体、或与具有亲水链段的单体共聚得到主链带疏水链段、支链带亲水链段的接枝型两亲聚丙烯酸酯类分散剂，其数均分子量在1000～200000间。本发明分散效果好、色泽鲜艳、稳定性高。步骤如下：(一)用异丁酸烷基酯等在链转移催化剂下得到带有双健的大分子单体；(二)将大分子单体与带疏水链段的一种或两种以上甲基丙烯酸酯类单体聚合，或与由一种或两种以上丙烯酸酯类单体与一种或两种以上带亲水链段的亲水单体共聚合获得。

<REC>

<申请号>=CN200810032411.3

<名称>=聚氨酯/聚丙烯酸酯离聚物乳液的合成方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=张剑秋;王捷;许燕侠;丁宏博;庄菁

<申请日>=2008.01.08

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种聚氨酯/聚丙烯酸酯离聚物乳液的合成方法。该方法的具体步骤为：将聚异丙二醇PPG、甲苯二异氰酸酯TDI和N－甲基二乙醇胺MDEA于丙酮中，以二丁基锡二月桂酸酯为催化剂，得到聚氨酯PU；调节所得聚氨酯PU的pH值至6，搅拌下，将该聚氨酯PU倒入水中进行乳化，得到乳液；将该乳液与混合单体在60℃－70℃左右反应3－4小时，以偶氮二异丁氰为引发剂；得到聚氨酯/聚丙烯酸酯离聚物乳液。本发明方法合成的PUA中组分聚氨酯(PU)与聚丙烯酸酯(PA)的混合物相容性较好，并通过红外光谱(FTIR)、热分析(DSC)与粘度证明了体系中存在着离子键合作用，即通过引进离子键和作用增加了PU与PA的相容性，从而合成了PUA离聚物。

<REC>

<申请号>=CN200810033863.3

<名称>=环保无卤阻燃聚丙烯复合材料及制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=施利毅;韩丹丹;丁鹏;杨慧

<申请日>=2008.02.26

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明公开了一种新型环保无卤阻燃聚丙烯复合材料，以重量份记，由如下组分及其含量组成：聚丙烯100，氢氧化镁10－100，红磷1－10，弹性体5－20，相容剂10－30，抗氧剂0.1－0.5，少量润滑剂，该聚丙烯是采用双螺杆挤出共混的方法将聚丙烯粉料与氢氧化镁、红磷，按照一定的配比，在高混机中预混合处理好，在常规加料速度、温度和螺杆转速的条件下，加入双螺杆挤出机，经过挤出、冷却、切粒后干燥、注塑制得。本发明的阻燃聚丙烯材料克服了传统卤系阻燃剂阻燃聚丙烯材料对环境的污染和对人体的危害，且发烟量小，无毒绿色环保。且本发明的无卤阻燃聚丙烯材料既能保证优异的阻燃性能又能保持良好的机械性能。

<REC>

<申请号>=CN200810102603.7

<名称>=一种具有极压高抗氧化性能的汽轮机润滑油

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;

<发明（设计）人>=陈惠卿;韦安柱;胡刚;李万英;张春辉;汤涛

<申请日>=2008.03.25

<地址>=100029北京市朝阳区樱花东街6号

<摘要>=本发明涉及一种具有极压高抗氧化性能的汽轮机润滑油，其特征在于它由1，3，5，三(3，5－二叔丁基，4－羟基苄基)均三嗪、二(2，4－二特丁基苯基)季戊四醇双亚磷酸酯、二烷基二硫代氨基甲酸锑、双聚异丁烯二酰亚胺、4，4－二异辛基二苯胺、辛基二苯胺、2，6－二叔丁基对甲酚、三苯基硫代磷酸酯、硫化烯烃、丁基异辛基磷酸十二胺盐、十二烯烃丁二酸、苯三唑十八胺盐、胺的四聚氧丙撑衍生物、聚丙烯酸酯和基础油组成，该产品具有优异的抗氧化安定性和卓越的极压性，能够满足极压工况的特殊需求，拥有非常长的使用寿命的优点及效果。

<REC>

<申请号>=CN200810139818.6

<名称>=用再生PP料作部分原料的彩色接枝共聚物粘合剂及制法

<申请（专利权）人>=王成人

<发明（设计）人>=王成人

<申请日>=2008.09.11

<地址>=264003山东省烟台市莱山区迎春大街133号

<摘要>=本发明是一种用再生PP料作部分原料的彩色接枝共聚物粘合剂及制法，粘合剂由以下组分制备而成，聚丙烯树脂33－50％，线型聚乙烯树脂15－20％，聚丙烯再生料30－50％，抗氧剂0.1－0.5％，降解抑制剂0.1－0.5％，极性单体0.5－2％，引发剂0.05－0.6％，有机颜料0.0005－0.010％。再生PP料用量可达全部原料的50％，不仅大幅度降低了粘合剂的原料成本，而且有效解决了废旧塑料产生的“白色污染”。由于受国际原油价格飙升的影响，目前塑料原料价格居高不下，通过改性大量掺用再生塑料是企业控制生产成本的有效途径。据测算，采用本发明可降低原料成本20－30％。

<REC>

<申请号>=CN97199750.0

<名称>=制备丙烯均聚物或共聚物的方法

<申请（专利权）人>=博里利斯股份公司

<发明（设计）人>=S·阿拉－胡库;T·加罗夫;T·雷诺恩;A·哈林;F·比格曼

<申请日>=1997.11.17

<地址>=丹麦灵比

<摘要>=一种均聚或共聚丙烯的方法，其中在催化剂存在

下、在升高的温度和一种反应介质中聚合丙烯，其中反应介质

的主要部分由丙烯形成。聚合在至少一个淤浆反应器中、在

80—91℃的液体丙烯和一种催化剂体系的存在下进行，在所述

的温度范围内得到高的生产率和在宽的熔融指数范围内的基

本恒定的全同立构规整度。

<REC>

<申请号>=CN200610069591.3

<名称>=潮湿固化型环氧地坪材料

<申请（专利权）人>=山东斯泰普力高新建材有限公司

<发明（设计）人>=李广志

<申请日>=2006.11.02

<地址>=257300山东省东营市广饶县经济技术开发区

<摘要>=本发明涉及一种建筑地坪材料，具体是一种潮湿固化型环氧地坪材料。其技术方案是包括下列重量份的原料组成：环氧树脂35－45％、石英粉10－20％、脂肪族二胺25－35％、稀释剂6％－15％、聚丙烯酸类分散剂1－2％、烷基苯磺酸钠1－3％、磷酸三丁酯1－2％、聚丙烯酸乳液1－2％。最佳方案是由下列重量比的原料组成：环氧树脂40％、石英粉15％、脂肪族二胺30％、稀释剂10％、聚丙烯酸类分散剂1％、烷基苯磺酸钠2％、磷酸三丁酯1％、聚丙烯酸乳液1％。本发明的产品经施工后可在潮湿表面固化且抗低温性好，克服了原有环氧地坪涂料潮湿固化起泡、起皮的缺点，且表面硬度高，韧性好，抗划伤效果好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200710000014.3

<名称>=建筑节能保温砌块及生产方法

<申请（专利权）人>=新疆路赛科技开发有限公司;

<发明（设计）人>=吴勇

<申请日>=2007.01.04

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河南东路16号高新区创业大厦1401室

<摘要>=本发明的建筑节能保温砌块属于建材领域，以硫铝低碱水泥、硅酸盐水泥、粉煤灰、蛭石粉、微泡剂、聚丙烯纤维为原料，先将两块蛭石板和两块聚苯板交错排布，插入底部带有钢钉的空腔长方体模具中。再将烷基硫酸盐系列发泡剂用发泡机、空压机制成微泡剂。然后将上述原料的混合料和水按比例加入搅拌机内，制成自流平混凝土料浆。取微泡剂加入该料浆搅拌，制成微孔轻质混凝土料浆。最后将微孔轻质混凝土料浆用泡沫混凝土输送泵浇注入模具中，经静置，入干热养护窑养护，出窑，即为成品。本砌块导热系数≤0.09W./m.k，节能65－70％，可免除建筑物外墙复合保温层施工，降低工程造价。生产工艺简单，成本低廉，无刺激性气味，储存期长，所用发泡剂少。

<REC>

<申请号>=CN200710011532.5

<名称>=利用壳聚糖、二氧化钛改性制备抗污染复合膜材料的方法

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=柳丽芬;邓杰博;杨凤林;张鹏辉

<申请日>=2007.06.01

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明属于分离材料和复合膜材料技术领域。涉及一种制备抗污染过滤复合膜材料的方法。其特征是利用亲水性好的来自天然原料的壳聚糖和二氧化钛或者二氧化钛前驱体成分，添加交联剂、致孔剂获得制膜液，在基体膜材料上涂附复合，经过后处理，制备抗污染的过滤分离复合膜材料的方法。基体材料包括柔性无纺布如聚丙烯等和纤维织物，聚合物涂附改性的初次复合膜、刚性基体陶瓷膜、炭膜、不锈钢膜、氧化物膜等。本发明的效果和益处是解决利用壳聚糖制备复合膜时通量很小的问题、无纺布强度低、不耐污染的问题，使复合膜的抗污染过滤性能得到提高。尤其是无纺布基体上的复合膜强度较为复合之前有较大提高，可用于水处理、生物分离等领域。

<REC>

<申请号>=CN200810017379.1

<名称>=一种新的10个Y染色体短串联重复序列位点及其分型方法

<申请（专利权）人>=西安交通大学;

<发明（设计）人>=李生斌;杨丽;赖江华;沈春梅;马骏

<申请日>=2008.01.22

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=本发明公开了一种新的10个Y染色体STR基因位点及其分型方法，用聚丙烯酰胺凝胶电泳分型，结合银染显色方法筛选出可应用于法医学等领域的10个Y染色体STR位点，并制备了各位点等位基因分型标准物(AllelicLadder)，对Y染色体STR位点的PCR引物和扩增条件进行了优化，其中对PCR引物和扩增条件的优化和等位基因分型标准物的制备，可以做到标准化和简单化并适合基层单位普及。可应用于法医学、人类学、遗传学和疾病等领域的个体识别、亲子鉴定以及基因诊断等方面，具有广泛的应用前景。特别适用于法医学实践中父方缺失(如去世或失踪)情况下的亲权鉴定和强(轮)奸案中混合斑的个体认定，对患有无精症或少精症的犯罪嫌疑人的认定更具独到之处。

<REC>

<申请号>=CN200810023326.0

<名称>=弹性体包覆无机刚性粒子填充聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京金杉汽车工程塑料有限责任公司

<发明（设计）人>=吴锡忠;崔益华;韩琛;沈玉海

<申请日>=2008.04.08

<地址>=210029江苏省南京市莫愁湖东路58号创立商务楼508室

<摘要>=本发明涉及一种弹性体包覆无机刚性粒子填充聚丙烯及其制备方法。所述弹性体包覆无机刚性粒子填充聚丙烯，由如下组分按质量份复配而成：聚丙烯80～95，无机刚性粒子5～20，二异氰酸酯0.5～2.0，聚醚二元醇1.0～4.0，分子量在0.5～3.0万的马来酸酐接枝的聚丙烯2.5～10，抗氧剂10101～2。其制备方法为：(1)将无机刚性粒子在70～100℃下，干燥1～2小时；(2)将无机刚性粒子和聚丙烯、马来酸酐接枝的聚丙烯及抗氧剂1010投入混合机中混合并低速搅拌3～8分钟；(3)将聚醚二元醇加入混合机中，低速搅拌15～20分钟后再加入二异氰酸酯高速搅拌45～60分钟，得到预混料；(4)将预混料经挤出机挤出造粒后，即得成品。本发明制作简单，加工性能好，成本低等优点，利用其对聚丙烯进行改性能增加材料的强度及韧性。

<REC>

<申请号>=CN200810046045.7

<名称>=用于生产高强碳纤维的聚丙烯睛及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川香江实业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=梁潇;袁建忠

<申请日>=2008.09.12

<地址>=610031四川省成都市花牌坊街新16号金山大厦8楼

<摘要>=本发明公开了一种用于生产高强碳纤维的聚丙烯睛及其制备方法，旨在提供一种能满足生产T800高强碳纤维的要求的聚丙烯睛，以及该聚丙烯睛的制备方法。该聚丙烯睛按下述单体组分(重量百分比)为聚合原料：丙烯睛颗粒94～97％、衣康酸0.8～1.5％、β－衣康酸酰胺1.8～3.6％、纳米碳管0.7～1.2％、微米级氮化硼1.0～1.5％、偶氮二异丁睛0.25～0.75％，在下述聚合条件下制备而成：压力140～160Pa、温度80～100℃、反应时间150～180min。制备方法包括如下步骤：将聚合原料加入蒸压釜内；蒸压釜加压至140～160Pa，加温至80～100℃，反应150～180min后制成聚丙烯睛。

<REC>

<申请号>=CN200810059187.7

<名称>=一种不定型复合保温材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=章建德;

<发明（设计）人>=章建德

<申请日>=2008.01.16

<地址>=312300浙江省上虞市百官镇山路31号

<摘要>=本发明公开了一种不定型复合保温材料，它含有40－55％重量含量的膨胀珍珠岩、10－20％重量含量的石棉、10－20％重量含量的硅酸铝纤维、1－2％重量含量的粘接剂、10－20％重量含量的陶土。所述陶土是凹凸棒土、膨润土、硅澡土的一种或几种。所述粘接剂是聚丙烯酰胺或甲基纤维素。上述不定型复合保温材料的使用方法：将润湿剂和水混合后、加入所述不定型复合保温材料、搅拌，所述润湿剂、水、不定型复合保温材料重量比为：1∶10－20∶10－20。本发明的不定型复合保温材料添增了陶土组分，其可塑性好。在其使用过程中，加入润湿剂，使各组分均匀，提高了施工效率。

<REC>

<申请号>=CN200410088607.6

<名称>=聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;美国台塑公司

<发明（设计）人>=胡友良;吕英莹;柯毓才;郭存悦;李代毅;陆宏兰;柳忠阳;陈志坚

<申请日>=2004.11.05

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=一种聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料及制备方法，该

复合材料中蒙脱土片层部分或大部分剥离，并均匀分散在聚烯

烃基体中，蒙脱土在纳米复合材料中的重量百分含量为0.1－

10，所述聚烯烃为聚乙烯及高立体定向的聚丙烯。本发明采用

价格低廉的Ziegler－Natta催化剂或茂金属催化剂，通过原位

聚合制备出聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料，其制备方法为：对蒙

脱土进行干燥处理，或进一步的进行有机化处理；用处理后的

蒙脱土制备催化剂；用催化剂制备聚烯烃/蒙脱土纳米复合材

料。本发明的制备方法克服了现有物理加工技术中蒙脱土片层

难以剥离，同时解决了聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料的热稳定性

和相稳定性差的问题。

<REC>

<申请号>=CN200510129364.0

<名称>=一种富硒灵芝多糖及其制备方法

<申请（专利权）人>=李德远;苏喜生

<发明（设计）人>=李德远;苏喜生

<申请日>=2005.12.06

<地址>=430035湖北省武汉市汉口罗家墩122号营养食品研究所

<摘要>=本发明具体涉及一种富硒灵芝多糖的制备方法。以富硒玉米为培养基料(硒含量20.2－45.6mg/kg)，温度20－ 25℃下，以水浸泡24小时，控干多余水，装入17×33公分的聚丙烯袋，121℃灭菌2小时，自然冷却后，按袋料栽培方式，接种灵芝菌种，控制温度23－25℃，菌丝体生长20天左右，停止培养，取出培养基料，并以90℃热水清洗，洗液经压滤后浓缩，加淀粉酶除淀粉(淀粉酶的用量以浓缩液加碘不变蓝色为依据)，压滤后加乙醇至85％(v/v％)，沉淀出富硒灵芝多糖，40℃真空干燥，包装。该产品硒含量不低于15mg/kg，灵芝多糖含量不低于70％。

<REC>

<申请号>=CN200710070370.2

<名称>=含长支链结构的高熔体强度聚丙烯及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=曹堃;姚臻;卢伟;陆湛泉;曲邦威;沈之丞

<申请日>=2007.08.01

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明涉及一种含长支链结构的高熔体强度聚丙烯及其制备方法。本发明制备的高熔体强度聚丙烯树脂由聚丙烯接枝物、胺类或醇类化合物以及抗氧化剂和热稳定剂等组成。本发明采用反应型双螺杆挤出机熔融连续挤出法制备，使用超临界二氧化碳辅助挤出，可以降低挤出温度、减少聚合物降解的同时大大加强分子扩散，进一步促进反应的发生。反应过程中，胺类、醇类化合物作为扩链剂与聚丙烯接枝物中特殊功能团发生反应，把线性聚丙烯分子链连接起来，从而可生成每个接枝点含两条长支链结构的熔体流动速率可调的新型聚丙烯，具有无凝胶和应变硬化特性。该产品在色泽、力学性能及加工性能等诸多方面均体现了其优越性，适用于发泡、热成型、薄膜吹塑及挤出涂覆等应用领域。

<REC>

<申请号>=CN200810047952.3

<名称>=聚乙烯醇交联聚合物的制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=曹余良;段晏文;鲁艺;蔡忠旭;杨汉西

<申请日>=2008.06.10

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇交联聚合物的制备方法和用途，属于生物高分子材料领域。所述的材料特别适用于植入式电极和生物传感器的生物相容性涂层。在本发明中，在含有聚乙烯醇和聚丙烯酸或者二异氰酸酯的溶液中，使聚乙烯醇中至少一部分的羟基与羧基或者是氰酸酯基反应，从而形成生物相容性好的聚乙烯醇交联聚合物。

<REC>

<申请号>=CN200910117051.1

<名称>=一种污水处理剂的生产方法

<申请（专利权）人>=殷邗清

<发明（设计）人>=殷邗清

<申请日>=2009.06.24

<地址>=221400 江苏省徐州市新沂市新安镇四华里西14巷5号

<摘要>=本发明产品主要用于水处理，由于在日常生活和生产中产生大量的生活污水及有机废水，必须处理后才能排放，另外。取自江、河、湖水作水源生产自来水，为了达到饮用标准，都要进行处理，从而研制了该产品。它的使用特点是：用量少、效果好、成本低，特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好它的主要原料是：水、阳离子聚丙烯酰胺、分析纯纯碱、铜铝合金、分析纯次氯酸钙、分析纯盐酸。

<REC>

<申请号>=CN99123458.8

<名称>=用于高加工性和渗透性的透气膜的组合物和透气膜的制造

<申请（专利权）人>=SK株式会社

<发明（设计）人>=李荣根;金永星;金泰骏;曺丙千

<申请日>=1999.11.05

<地址>=韩国汉城

<摘要>=公开用于高加工性和渗透性的透气薄膜的组合

物及该薄膜制造方法。组合物包括30－100重量份分子量分布

范围为5－20的线型低密度聚乙烯树脂;1－100重量份聚丙烯

树脂;1－30重量份乙烯－丙烯共聚物;1－30重量份熔体流动指

数为12或更高的聚烯烃树脂;和按总树脂量为100重量份计的

50－200重量份无机填料。它具有确保在低拉伸比下高渗透

性、使拉伸薄膜的纵向和横向物理性能不平衡最小、提高薄膜

拉伸强度、防止因无机填料导致物理性能下降的优点。经单轴

拉伸组合物1.5－3倍制得透气薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200710071518.4

<名称>=农村污水处理装置及应用

<申请（专利权）人>=浙江工商大学;

<发明（设计）人>=孙培德;郭茂新

<申请日>=2007.09.21

<地址>=310035浙江省杭州市西湖区教工路198号浙江工商大学环境科学与工程学院

<摘要>=本发明公开了一种农村污水处理装置及其应用，该装置由兼氧接触氧化系统、泥水分离装置和毛细管渗滤沟组合系统组成；兼氧接触氧化系统内置聚丙烯材料制成的球形填料，下设曝气管；毛细管渗滤系统的组成包括布水管、上层渗滤层和下层砂砾层。渗滤层用污水处理当地土壤和灰渣按体积比2∶1配制而成，厚度为0.4～0.6m；砂砾层由粒径为0.5～2mm的粗砂组成，厚度为0.3～0.4m；渗滤层上铺设布水管，渗滤层和砂砾层之间设置可透水的无纺布。污水泵入兼氧接触氧化池预处理后泥水分离，再经毛细管渗滤沟组合系统的布水、吸附、渗滤、再分布和吸附后，滤出达到排放指标的水。

<REC>

<申请号>=CN200810122066.2

<名称>=一种高含氟污水的处理方法

<申请（专利权）人>=浙江汉盛氟化学有限公司

<发明（设计）人>=谢鄂民;叶  刚;章明华

<申请日>=2008.10.31

<地址>=324000浙江省衢州市绿茵路19号

<摘要>=一种高含氟污水的处理方法，利用四只依次溢流反应池，按照钙∶氟＝3∶

1重量比，使污水与浓度为5％的氢氧化钙溶液在1#反应池内充分混合；2#反应

池内，使1#池溢流水与浓度为8％、重量为40％氢氧化钙乳液的氯化钙溶液充分

混合；3#反应池内，使2#池溢流水与浓度为1％、重量为2#池溢流水量的40mg/l

的聚铝溶液混合；4#反应池内，使3#池溢流水与浓度为10％、重量为3#池溢流

水量的20mg/l的聚丙烯酰胺溶液混合；从4#反应池出来的处理水送入一辐流式

沉淀池，辐流式沉淀池上层液排入清水池，下层污泥抽吸至污泥浓缩池，进一

步沉淀、分离。处理后的工业污水氟离子浓度降至10mg/L以下，符合国家排污

标准。

<REC>

<申请号>=CN01130251.8

<名称>=用于微波烹饪的成型聚丙烯树脂容器

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=花田晓;野殿光纪;黑田龙磨

<申请日>=2001.11.28

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明的目的是提供一种微波烹饪用的泡沫聚

丙烯树脂容器,其在用微波炉烹饪时不变形并具有优异的耐热

性。本发明的微波烹饪用泡沫聚丙烯树脂容器在泡沫聚丙烯树

脂层的至少一面上包含非发泡层,该非发泡层含有100重量份

的聚丙烯树脂和40～100重量份的滑石。

<REC>

<申请号>=CN200410044098.7

<名称>=相渗透率改善剂和利用其提高原油采收率的方法

<申请（专利权）人>=大庆油田有限责任公司

<发明（设计）人>=王德民;韩松;李庆松

<申请日>=2004.12.01

<地址>=163513黑龙江省大庆市让胡路区

<摘要>=相渗透率改善剂和利用其提高原油采收率的方

法，它涉及一种在油藏开发中提高原油采收率的化学剂－相渗

透率改善剂，以及利用相渗透率改善剂提高原油采收率的方

法。本发明的相渗透率改善剂包括100～5000ppm聚丙烯酰胺

和100～5000ppm交联剂，利用其提高采收率的方法为：从水

井上大剂量注入相渗透率改善剂段塞，然后采用其他驱替液进

行水驱、聚合物驱或多元驱段塞。本发明通过多种作用机理更

高程度地实现提高采收率的目的，本发明具有如下特点：注入

相渗透率改善剂期间增加波及体积和驱油效率，在注入相渗透

率改善剂后的后续水驱(或其他液体驱替)过程中提高驱油效

率。

<REC>

<申请号>=CN200680039031.1

<名称>=丙烯－乙烯－丁烯嵌段共聚物及其成形体

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社

<发明（设计）人>=大岛秀树;真田隆;若松和气

<申请日>=2006.08.29

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明提供一种丙烯－乙烯－丁烯嵌段共聚物，其含有60～85重量％的聚丙烯部分、和15～40重量％的丙烯－乙烯－丁烯无规共聚物部分，满足下述要件(1)及要件(2)。另外，提供含有该丙烯－乙烯－丁烯嵌段共聚物的成形体。(1)上述无规共聚物部分含有丙烯－乙烯无规共聚物成分(EP)和丙烯－乙烯－丁烯无规共聚物成分(EPB)，共聚物成分(EP)的特性粘度为1.5～8dl/g，乙烯单元含量为20～50重量％，共聚物成分(EPB)的特性粘度为0.5dl/g～8dl/g，乙烯单元含量为47～77重量％，丁烯单元含量为3～33重量％，乙烯单元含量与丁烯单元含量的合计量为50～80重量％。(2)丙烯－乙烯－丁烯嵌段共聚物的熔体流动速率为5～120g/10分钟。

<REC>

<申请号>=CN90109050.6

<名称>=高透过性聚丙烯微孔膜及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=徐懋;胡世如;关家玉;孙宪明;吴薇;祝巍;张贤;马子棉;韩起;刘尚琪

<申请日>=1990.11.13

<地址>=100080北京市海淀区中关村

<摘要>=本发明是一种高透过性聚丙烯微孔膜。它是由

高β晶型含量均匀的聚丙烯原始膜片经双轴拉伸制

得的。其流量平均孔径是200～800，90％流量孔

径与流量平均孔径的比值＜2，孔隙率30～35％，

25℃氮气透过系数为1-5×10<SUP>-3</SUP>毫升/厘米·秒·

大气压。膜面内各方向力学性能均匀；拉伸强度为

60—150MPa，断裂伸长30～200％，杨氏模量为0.40

—1.2GPa。可用于气体分离膜、反渗透膜膜底；无菌

包装、无菌帐等医用功能材料；电池隔膜；透气性防水

材料；一次性防护服；气、液超净过滤等。

<REC>

<申请号>=CN90109720.9

<名称>=抗辐射的聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;木村茂;内川进隆;潮村哲之助

<申请日>=1990.12.06

<地址>=日本东京都

<摘要>=公开了一种抗辐射的聚丙烯树脂组合物，它包含

一种具有基本上间同立构结构的聚丙烯，以及如果需

要，一种含磷抗氧剂、一种含胺抗氧剂和/或一种核

化剂。由该树脂组合物制得的模塑制品可用作为食

品和医药的容器，并且它们的物理性能在通过辐射的

消毒过程中几乎没有劣化。

<REC>

<申请号>=CN90110171.0

<名称>=聚合物和聚丙烯树脂组合物

<申请（专利权）人>=三井东压化学株式会社

<发明（设计）人>=浅沼正;川西薰;松泽宏;西森由香里

<申请日>=1990.12.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=公开了一种具有间同立构结构的链烯基硅烷均

聚物以及一种链烯基硅烷和α-烯烃的共聚物。该聚

合物和共聚物如下制备，方法是使链烯基硅烷或链烯

基硅烷和α-烯烃在一种具有不对称互连配位体的过

渡金属化合物存在下或最好是在该过渡金属化合物

和铝氧烷存在下进行加成聚合。该聚合物和共聚物

可用作结晶聚丙烯的核化剂。

<REC>

<申请号>=CN200610129877.6

<名称>=用于处理难生物降解废水的内电解材料及制备方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=邵青

<申请日>=2006.12.05

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号河北工业大学

<摘要>=本发明是一种用于处理难生物降解废水的内电

解材料及制备方法。它包括铁屑、高分子树脂(聚乙烯树脂、聚

丙烯树脂和聚氨酯)和高分子树脂单体(环氧树脂和丙烯酸酯)

为原料混合制备而成，它们的重量百分比组成是：50～85％∶

5～50％∶0.2～30％。本发明可以防止铁屑填料锈成大块，甚

至与设备锈在一起的问题，使铁屑填料可以悬浮在水中，有利

于铁表面沉积的碳(不能用酸除去的)和铁的氧化物在水的流动

下及时除去以保持铁屑表面良好的传质状态和电化学性能，并

且降低流化能耗。本发明具有显著的效果及经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200710039689.9

<名称>=一种生物物理协同去除河湖水相氮磷的反应器

<申请（专利权）人>=上海市农业科学院

<发明（设计）人>=邹国燕;宋祥甫;刘福兴;付子轼;潘琦;范洁群

<申请日>=2007.04.20

<地址>=201106上海市北翟路2901号

<摘要>=本发明涉及专用于富集去除河湖水相中氮磷的反应器。它由镂空式薄层支架、浮力系统、植物定植系统、填料系统等四个基本单元组成，上述单元由物理材料和高等植物组(制)成，其中：镂空式薄层支架由聚丙烯或聚乙烯塑料材料制成；浮力系统由弹簧钢和聚丙烯等塑料材料制成；植物定植系统由聚苯乙烯泡沫材料和水生或陆生高等植物组成；填料系统由沸石、石灰石组成和聚丙烯或聚乙烯塑料材料组成。本发明针对的是无论何种形式的河湖水相污染，其绝大部分水相中的氮磷含量必然较高这一现状而设计。其优点是能克服同类技术的缺陷并提高对氮磷的去除效率，可应用于不同污染程度的河湖水体，能为微生物的大量增殖以加速水相中有机污染物的分解提供生境条件。

<REC>

<申请号>=CN200710041233.6

<名称>=电气石塑基母粒材料及其生产方法及用该材料制备的管材

<申请（专利权）人>=施健;秦荣

<发明（设计）人>=秦荣

<申请日>=2007.05.25

<地址>=200030上海市徐汇区华山路1954号

<摘要>=本发明涉及一种电气石塑基母粒材料，包含有电气石及无规共聚聚丙烯(PP－R)，还包含有氧化锆，氧化镁、氧化硅、稀土金属化合物以及改性剂；其中，氧化锆的含量占电气石含量的3％－6％，氧化镁含量占电气石含量的2％－5％，氧化硅含量占电气石含量的10％－20％，稀土金属氧化物的含量占电气石含量的10％－25％，改性剂的含量占电气石含量的5％－8％，无规共聚聚丙烯含量占电气石含量的10％－30％。制备所述塑基母粒时，将所有的材料混合搅拌，然后加热至熔融，并通过造粒机积压拉伸制成塑基条，最后粉碎后即可。利用上述塑基母粒材料制成的管材，其外层为无规共聚聚丙烯层，内层为电气石塑基母粒层。本发明将电气石材料与聚丙烯混合，制成的塑基母粒可与其他材料结合制成具有净化、保健等诸多功能的产品。

<REC>

<申请号>=CN200710041455.8

<名称>=丙烯酰胺/N,N－二甲基丙烯酰胺共聚物的制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=陈建定;郑汀;翁盛光

<申请日>=2007.05.30

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种丙烯酰胺/N，N－二甲基丙烯酰胺共聚物的制备方法，包括如下步骤：失水山梨醇油酸酯与异链烷烃溶剂混合，构成连续相；以N，N－二甲基丙烯酰胺和丙烯酰胺为共聚单体，加入过硫酸铵为氧化剂，共同溶于水中构成分散相；将分散相加入连续相中，搅拌，乳化成为反相乳液；在反相乳液中注入还原剂四甲基乙二胺，引发聚合，然后从反应产物中收集生成的丙烯酰胺/N，N－二甲基丙烯酰胺共聚物。本发明将聚丙烯酰胺优秀的筛分性能和聚N，N－二甲基丙烯酰胺的“自动涂层”功能结合起来，本发明的方法，能够获得更高的分子量，能够满足筛分介质对分子量的要求。

<REC>

<申请号>=CN01129106.0

<名称>=纳米聚丙烯管材专用料

<申请（专利权）人>=成都正光科技股份有限公司;中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=漆宗能;刘忠仁;马永梅;吴廷禄;侯世荣;薛合伦;牟长荣

<申请日>=2001.11.23

<地址>=610031四川省成都市马家花园路23号

<摘要>=本发明是一种用于生产冷热水用建筑管材的纳

米聚丙烯管材专用料,由共聚聚丙烯、有机化纳米粘土、纳米

银离子抗菌剂和润滑分散剂组成。本发明提供的纳米抗菌聚丙

烯管材专用料,较之现有技术的普通PP－B、PP－R管材专用

料,具有很高的耐热性能和极好的机械性能,并具有高水准的热

稳定性和良好的抗抽取性,特别是其抗收缩性、抗蠕变性和弹

性模量等都优于北欧化工和德国DSM公司生产的PP－R管材

专用料,且价格低。

<REC>

<申请号>=CN02824024.3

<名称>=改性聚丙烯树脂

<申请（专利权）人>=阿托菲纳研究公司

<发明（设计）人>=阿克塞尔·德梅因

<申请日>=2002.12.06

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=本发明涉及聚丙烯组合物，包括混入至少一种颗

粒状物质或化学添加剂的间规聚丙烯。

<REC>

<申请号>=CN200510019994.2

<名称>=沥青路面增强材料

<申请（专利权）人>=湖北高科交通工程咨询有限公司

<发明（设计）人>=刘松;熊巍;余良汛;邹云华

<申请日>=2005.12.12

<地址>=430051湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号

<摘要>=沥青路面增强材料，涉及一种沥青混凝土改性

剂，具体为一种后掺型改性剂。它由挤塑型PE(聚乙烯)、PP(聚

丙烯)、POE(乙丙橡胶和聚烯烃树脂)、抗氧剂1010、稳定剂

AT－168、碳黑混合而成。本增强材料原材料来源广，加工工

艺简单、易行，能够用常规的沥青混合料拌和及施工设备进行

施工，不需要另设设备，使用时可直接配合重交沥青进行使用，

使用方便；本增强材料在混合料质量0.3％～0.7％较低掺量下，

大幅度提高沥青混合料的路用性能，包括：强度、高温抵抗永

久变形的能力、抗水损能力、低温抗裂性能、疲劳性能等；掺

本增强材料的沥青混凝土可应用于特殊的沥青路面铺装，如钢

桥面的铺装，本增强材料能使普通沥青路面的使用寿命延长2

倍以上。

<REC>

<申请号>=CN200510020012.1

<名称>=含粉煤灰的高吸水复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国地质大学（武汉）

<发明（设计）人>=凌辉;沈上越;范力仁

<申请日>=2005.12.15

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

<摘要>=本发明涉及一种高吸水复合材料及其制备方法。

含粉煤灰的高吸水复合材料，其特征在于它包括粉煤灰、丙烯

酸、氢氧化钠溶液、水溶性自由基聚合引发剂、交联剂原料，

粉煤灰的添加质量为丙烯酸的40％－200％，水溶性自由基聚

合引发剂的添加质量为丙烯酸的0.01％－1％，交联剂的添加

质量为丙烯酸的0％－0.5％，氢氧化钠溶液的添加质量为中和

丙烯酸后的中和度为60－150摩尔百分比；所述的粉煤灰为采

用800－1000℃煅烧粉煤灰2－8小时除炭，煅烧后粉煤灰经振

动磨磨细到平均粒径为6.0－13.0μm。本发明的产品具有高吸

水性、成本低、比聚丙烯酸钠高吸水树脂环境相容性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510048072.4

<名称>=磺化聚芳醚砜酮/聚丙烯酸复合质子交换膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=吴雪梅;贺高红;高琳;顾爽;胡正文;蹇锡高;姚平径

<申请日>=2005.12.13

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明提供一种燃料电池用磺化聚芳醚砜酮/聚

丙烯酸复合质子交换膜及其制备方法，该方法是将磺化聚芳醚

砜酮溶解在有机溶剂中，然后加入丙烯酸、引发剂及交联剂形

成铸膜溶液。用溶液浇铸法涂膜后，加热使丙烯酸原位聚合交

联，形成具有互穿聚合物网络结构的质子交换膜。该复合膜利

用交联聚丙烯酸组分中所含的羧基，宽范围调节膜的吸水性(含

水率为SPPESK膜的0.9－3.3倍，为Nafion 117膜的2.6倍)，

提高膜的电性能(电导率可达SPPESK膜的3.9倍，为Nafion 112

膜的1.2倍)；利用互穿聚合物网络结构，提高膜在水溶胀状态

的尺寸稳定性。该膜用于燃料电池时，能有效提高膜的电性能

和使用寿命，从而促进燃料电池的商品化和市场化，扩展燃料

电池的应用范围。

<REC>

<申请号>=CN02128127.0

<名称>=一种保持水、土、肥和控制污染的土壤调理剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=云南省农业科学院生物技术研究所

<发明（设计）人>=张晓林;和丽忠;陈锦玉;沙凌杰;樊永言

<申请日>=2002.12.26

<地址>=650223云南省昆明市学府路

<摘要>=一种保持水、土、肥和控制污染的土壤调理剂及

其制备工艺，以20～45％氢氧化钠2～1份或20～29％氨水4～

2份中和1份95～98％的丙烯酸，加丙烯酸体积2～15倍的水

以去除聚合热，聚合水溶液酸碱度达pH7～14，按每升丙烯酸

0.1～0.6g加入自由基引发剂过硫酸钾或过硫酸铵，得到聚丙烯

酸钠盐或铵盐的水溶胶，它能有效起到水土保持、增加土壤养

分和肥力、改良土壤结构、改善农产品质量的作用，并可固定

吸附土壤重金属和农药残留物，控制和降低土壤重金属和农药

残留物对农产品的污染。

<REC>

<申请号>=CN200410084567.8

<名称>=一种新型二氧化铅电极及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=侯惠奇;董文博;张仁熙;徐莺

<申请日>=2004.11.25

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属电化学技术领域，具体为一种新型的二

氧化铅电极及其制备方法。该电极由二氧化铅粉末和聚四氧乙

烯或聚丙烯微粒按一定的质量比例混和后经压片工艺而制得。

本发明属无基体制备法，从根本上解决了镀层脱落等问题，电

极的机械强度高，抗腐蚀性好，电化学活性高，制备工艺简单。

该电极作为阳极处理有机废水，降解效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200510022757.1

<名称>=黄姜酸解废水处理工艺

<申请（专利权）人>=邓帮财

<发明（设计）人>=邓帮财;王定育

<申请日>=2005.12.29

<地址>=725700陕西省旬阳县城关镇三居

<摘要>=本发明涉及从黄姜水解工艺中产生的废水通过综合利用进行废水处理的工艺。将废水收集后，边搅拌边加入石灰，沉淀5～6小时，下层沉淀物取出放进离心机中脱水晒干，得二水石膏；二沉池底一次性放入40～50厘米厚活性炭，将上清液入池集中后，加入聚丙烯酰胺，助凝沉淀脱色，沉淀2～3小时，再加入膜分离专用阻垢剂；将上述上清液直接送入膜分离装置进行膜分离，其中浓排管废液返回二沉池反复循环浓缩分离然后直排入浓缩糖液存放池，淡排管清水可直接循环使用。本发明具有投资少、占地小、污水处理效果好、资源综合利用高、设备操作简便、经济效益好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200710023697.4

<名称>=一种用高强丙纶纤维增强的聚丙烯高强塑料

<申请（专利权）人>=江苏盛虹化纤有限公司;

<发明（设计）人>=缪计

<申请日>=2007.06.12

<地址>=215228江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园

<摘要>=一种用高强丙纶纤维增强的聚丙烯高强塑料，用原料丙纶代替玻璃纤维来增强聚丙烯塑料。便于回收、循环清洁。用丙纶纤维增强的聚丙烯高强塑料，可用于汽车发动机罩、内饰、车体板、座椅、保险杠等车内结构件，因丙纶密度为0.93克每立方厘米是玻璃纤维的三分之一左右，用其制成的零部件质轻，致使汽车自身节油。

<REC>

<申请号>=CN00213748.8

<名称>=本体法聚丙烯生产装置闪蒸负压回收丙烯装置

<申请（专利权）人>=中国石化集团齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=王德彬;张坤运;赵全德;李洪俊;王静;刘光明

<申请日>=2000.03.16

<地址>=255400山东省淄博市临淄区124信箱

<摘要>=本体法聚丙烯生产装置闪蒸负压回收丙烯装置,

包括与闪蒸釜相连的水环真空泵、与之相连的真空泵平衡罐,

特征在于水环真空泵与汽水分离装置相连,汽水分离装置连接

气柜。汽水分离装置上带有水封装置,阻止丙烯的倒流。该装置

运行安全,成本低。有效地回收聚丙烯生产工艺中闪蒸釜中被排

放的丙烯气体,大大降低了聚丙烯的生产成本,有效地提高了聚

丙烯生产装置的安全系数,同时减轻了环境污染,创造了一个安

全、干净的操作环境。

<REC>

<申请号>=CN00245806.3

<名称>=电解槽

<申请（专利权）人>=高大明

<发明（设计）人>=高大明

<申请日>=2000.08.14

<地址>=130012吉林省长春市南湖大路54号

<摘要>=本实用新型公开了一种黄金工业载金炭解吸电

解过程中使用的电解槽,其是由外壳2、槽盖1及内部的阴极框

3、阳极导槽4及阳极板41所组成,外壳2与槽盖1密封,阴、

阳电极结构为悬吊设置,其特征在于,外壳2为不锈钢外壳,省去

了传统的内衬,从而使寿命提高,并免去了内衬的维修,另外,阳

极板41的底端距导槽4底部为20—30mm,阳极板41底部及阴

极框3内的电极材料底端距槽底50—150mm;阴板框3及导槽4

的材料为聚丙烯或聚四氟乙烯。

<REC>

<申请号>=CN02260863.X

<名称>=组合滤芯家用净水器

<申请（专利权）人>=周池谷

<发明（设计）人>=周池谷

<申请日>=2002.10.19

<地址>=317600浙江省玉环县城关城中路玉环县水处理设备厂

<摘要>=本实用新型涉及一种家庭用的净水器。它由壳体

和装在壳体内的组合滤芯组成；所述的组合滤芯包括由聚丙烯

材料制成的筒状微滤芯和装在微滤芯筒体底部的活性碳纤维

滤芯及装在活性碳纤维滤芯下面的中空纤维膜超滤芯；水先经

聚丙稀微滤芯过滤，再进入中心孔下部的活性碳纤维过滤，最

后渗入其下面的超滤芯进行净化。它能有效地截留水质中的悬

浮固体物、絮凝物、异色、异味及各种对人体有害物质，具有

体积小，使用方便，造价低，净化效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN02290804.8

<名称>=高效一体化曝气生物反应滤器

<申请（专利权）人>=李宁

<发明（设计）人>=李宁;梁玉文;崔童;赵国忠;杨世彬;刘德发;张树林;付强

<申请日>=2002.12.06

<地址>=163316黑龙江省大庆市大庆开发区大庆北盛有限公司

<摘要>=一种高效一体化曝气生物反应滤器，包括容器、

水泵及管道阀门，一至多个容器，其内填充具有多孔结构的填

料，例如为球形聚丙烯骨架内部填充膨体聚氨基酯的填料，该

填料上布满自然驯化产生的生物膜，该填料及生物膜与流入容

器的待处理污水的水质条件相应，该容器的入口连接污水泵的

出口管，该容器的下端设有排污口，该容器设有经过填料过滤

后的清洁水出口；在各进、出口管及排污口管的管道上装有阀

门。本实用新型污物去除效率高，水力停留时间长，泥龄长，

传质效率高，一体化结构紧凑。

<REC>

<申请号>=CN03206926.X

<名称>=用于陶瓷加工的污水净化设备

<申请（专利权）人>=马志新

<发明（设计）人>=马志新

<申请日>=2003.07.31

<地址>=100055北京市宣武区小红庙南里1号楼801室

<摘要>=用于陶瓷加工的污水净化设备，包括一过滤罐，

其内部装有高分子过滤膜制成的过滤管，由聚乙烯或聚丙烯材

料制成；在过滤罐的底部设有快开装置用以快速排渣；进水管

系统包括污水调节池。污水泵和一旁路排水阀，三者与压力表

管道相连并通向过滤罐；出水系统包括出水阀、流量计和清水

池，三者通过管道相连并通向过滤罐；还包括一储气罐，其管

道的第一分支通过正向压力阀与过滤罐连通；设有反清洗系

统：包括一储气罐管道的第二分支，它通过一个反吹气阀与过

滤罐连通；还包括一与清水池管道相连的清水泵和清水阀，再

与过滤罐连通。

<REC>

<申请号>=CN03209983.5

<名称>=钢塑防腐水处理设备

<申请（专利权）人>=汪洪家

<发明（设计）人>=汪洪家

<申请日>=2003.08.18

<地址>=311507浙江省桐庐县窄溪镇定安路30号

<摘要>=一种钢塑防腐水处理设备由钢体和塑料层组成，

塑料层是由含热性树脂的粉末料在钢体上热融，与钢体粘结形

成钢塑整体结构。本实用新型所用的热塑性树脂可以是聚乙

烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等聚烯烃类树脂中任意一种或其组合。

本实用新型中的钢体可以是无外型尺寸的非标设备和容器；也

可以是

其他工件，如各种中压或常压设备等，可采用龟甲网增强，将

(钢板网)压焊在钢体表面上，然后使之与熔融的树脂交织在一

起。其钢塑面之间粘结牢固，设备内壁与法兰面一次成型，塑

料层不发生移位、不脱层，不鼓泡或渗漏，只要设计时对钢结

构稍加改动就能应对衬塑工艺。该水处理设备完全解决了现有

环氧玻璃钢中存在的所有问题，寿命比内衬防腐长数倍。

<REC>

<申请号>=CN03269181.5

<名称>=一种可移动式水处理设备

<申请（专利权）人>=山东金杰力环保科技有限公司

<发明（设计）人>=盖瑞·西格蒙;布拉特·汉森

<申请日>=2003.07.23

<地址>=250013山东省济南市经十东路45号

<摘要>=本实用新型属于水处理设备的技术领域，特别涉

及一种能够去除水中直径小于0.5微米微粒，并去除细菌、生

物胞囊等微生物的水处理设备。本实用新型的水处理设备，依

次包括袋式过滤器、水泵、三个串联的沉淀物过滤器、活性炭

过滤器、紫外线杀菌设备、电子感应监测设备；沉淀物过滤器

依次为过滤孔径为75－25、50－5、25－1微米的聚丙烯过滤

柱；活性炭过滤器为孔径为0.5微米的陶瓷活性炭过滤柱。本

实用新型的有益效果是，结构合理，处理效率高，可以去除只

有0.5微米的颗粒，消毒成本低，使用安全的优点。

<REC>

<申请号>=CN03274632.6

<名称>=一种热裂解聚乙烯制取聚乙烯蜡的装置

<申请（专利权）人>=周卓荣

<发明（设计）人>=区锦波;周卓荣

<申请日>=2003.09.20

<地址>=529000广东省江门市农林横路4号

<摘要>=本实用新型公开了一种热裂解聚乙烯制取蜡的

装置，该装置包括裂解炉、裂解釜、热交换器、燃烧器、搅拌

器等设备；本实用新型可减少维修的工作量，减少维修费用，

从而大大降低了生产成本；本实用新型广泛适用于将聚乙烯、

聚丙烯、聚醋酸乙烯等裂解成蜡或燃料油的工业生产中。

<REC>

<申请号>=CN200420019459.8

<名称>=一种卷绕式铝－锌铝真空镀膜机

<申请（专利权）人>=上海致创真空镀膜有限公司

<发明（设计）人>=金英杰;施伟

<申请日>=2004.01.14

<地址>=201808上海市嘉定区徐行镇徐浦路12号

<摘要>=本实用新型涉及一种专门用于聚丙烯(BOPP)、聚

酯(PET)电容器用薄膜的金属化加工的卷绕式镀铝－锌铝真空

镀膜机，其特征在于用一组蒸发系统就可以完成铝－锌铝复合

膜的真空镀膜一次完成。由于采用了在铝蒸发组件[10－2]的侧

面并列并外侧抬起的斜置锌蒸发组件[10－1]并加大蒸镀鼓[6]

的直径，斜置的锌炉[10－6]可以贴近、也可以远离大蒸镀鼓[6]，

该技术可以节约设备投资、节约场地同样完成复合膜的镀膜任

务。适合在行业中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200420096930.3

<名称>=曝气软管固定器

<申请（专利权）人>=邵蔚

<发明（设计）人>=邵蔚;杨玉岭;满德恩

<申请日>=2004.09.23

<地址>=272073山东省济宁市高新技术开发区菱花集团公司研究发展部

<摘要>=本实用新型涉及一种曝气软管固定器，尤其是生

物好氧水处理工程设备上可变孔曝气软管的固定器。它是由曝

气软管和聚丙烯塑料支架管箍与不锈钢丝绳构成，曝气软管套

置多只丙烯塑料支架管箍，每只聚丙烯塑料支架管箍底端设有

小孔，不锈钢丝绳穿过小孔，不锈钢丝绳两端分别固定在曝气

池壁两侧上，不锈钢丝绳上一端设置调紧器，调紧器控制曝气

软管充气状态下的浮力平衡和不锈钢丝绳的松紧度。效果是结

构简单，操作方便，抗腐蚀，成本造价低，节约人力物力，曝

气软管易调节，使用寿命长，广泛用于可变孔曝气软管上。

<REC>

<申请号>=CN200420094483.8

<名称>=饮用水过滤袋

<申请（专利权）人>=朱静风

<发明（设计）人>=朱静风

<申请日>=2004.10.29

<地址>=510098广东省广州市环市东路339号广东国际大厦二楼E12

<摘要>=本实用新型涉及一种饮用水过滤袋。所述的饮用

水过滤袋，包括袋体、进水口、出水口和过滤层，袋体被过滤

层分为上下两部分，进水口位于袋体上顶部，出水口位于袋体

下部；过滤层为至少一层符合饮用水过滤标准的聚丙烯纤维膜

或中空式纤维膜。本实用新型所述的饮用水过滤袋，袋体及过

滤膜所用材料较易获得而且成本低，进水口、出水口的设计也

简易实用，便于携带和野外使用，通常为一次性使用，也可多

次使用。

<REC>

<申请号>=CN200520067199.6

<名称>=一种污水处理用填料

<申请（专利权）人>=万子潜

<发明（设计）人>=万子潜

<申请日>=2005.11.11

<地址>=528511广东省佛山市高明区荷城街道百福街2号1梯501房

<摘要>=本实用新型公开了一种污水处理用填料，污水处

理用填料包括柱体，所述柱体表面有数条条形勾槽或螺旋形空

槽，柱体的内部置有至少一片薄片，柱体、薄片材料通常采用

改性聚丙烯或改性聚乙烯。本实用新型专利的污水处理用填

料，加工工艺简单，使用普通塑料机械挤塑即可，材料来源广

泛，选择市售的聚丙烯或改性聚乙烯经亲水性改性处理即可，

又因比表面积大，污水处理工程所用较的填料数量较少，工程

成本也有所降低。

<REC>

<申请号>=CN200520106527.9

<名称>=一种可用于农村的自吸式净水机

<申请（专利权）人>=张甲武

<发明（设计）人>=张甲武

<申请日>=2005.08.30

<地址>=065000河北省廊坊市广阳道162号

<摘要>=本实用新型涉及一种净水机；更具体地说，本实

用新型涉及一种可用于农村的自吸式净水机；该饮水机是由熔

喷聚丙烯过滤器、活性炭过滤器、精密活性炭过滤器、反渗透

膜、后置活性炭过滤器和管道组成；在熔喷聚丙烯过滤器的进

水口前端设有高压泵，在高压泵和熔喷聚丙烯过滤器之间设有

液位自动控制开关；在吸水口设微型过滤器；该饮水机，具有

不需要接在自来水上，只需要有一个储水器就可以进行自吸式

净水；能确保高压泵的安全运行，缺水时实现自动停机；免除

悬浮固体堵塞管道的优点。

<REC>

<申请号>=CN86200204

<名称>=仿瓷泥人和石膏像

<申请（专利权）人>=北京市化纤工学院

<发明（设计）人>=吕美娟

<申请日>=1986.01.13

<地址>=北京市和平街北口

<摘要>=仿瓷泥人和石膏像属于对未经烧制的泥人和石

膏像进行仿瓷后处理的技术领域。未经烧制的泥人

和石膏像，因其强度低，耐水性、耐摩擦性都很差，影

响了观赏和使用价值。为克服这些缺点，本实用新型

提出：在这种制品的表面，浸涂聚醋酸乙烯树脂或聚

丙烯酸类树脂溶液，就能制成仿瓷泥人和石膏像。经

这样处理后，制品立体感强，强度增加，耐水、耐摩

擦，可用揩布清净，白色制品经这样处理，产品外观

与青瓷相仿。

<REC>

<申请号>=CN88211364

<名称>=间歇式聚丙烯气相流化床脱氯反应器

<申请（专利权）人>=上海医药设计院;石家庄市聚丙烯厂

<发明（设计）人>=高煦;胡美娣;周世浩;唐云冬;汪树华

<申请日>=1988.01.22

<地址>=上海市静安区南京西路1856号

<摘要>=一种间歇式聚丙烯气相流化床脱氯反应器，其主

体部件是内部换热面，气体分配器及搅拌装置。所设

置的换热面有直列指形夹套管，直立管束形及U形

管束三种形式，加热与冷却时，均能提供较大的传热

系数；所装的特殊气体分配圈，适应间歇过程受料时

的压力骤变与物料的冲击；所附设的搅拌装置的底部

有固相出料口，可适应间歇过程全部出料的要求。本

装置具有较大的处理能力，可以一次实现置换，加热、

反应、冷却、出料等一系列操作。

<REC>

<申请号>=CN88212486.2

<名称>=盐水断电器

<申请（专利权）人>=黄平山

<发明（设计）人>=黄平山

<申请日>=1988.04.25

<地址>=湖南省长沙市东屯渡长沙八达专利技术产品开发部

<摘要>=一种新型的盐水断电器，是由桶体、桶盖、散水

板、滴漏板组成，该断电器由于采用了多层滴漏，从而

使其滴漏效果好，保证了电解槽与盐水管道的电流切

断，同时由于采用了聚丙烯材料及整体结构，有效地

防止了断电器在使用过程中的变形和泄漏，提高了使

用性能和寿命，并且该断电器各部件均由模具成型，

因而还具有生产简单、成本低廉的优点。

<REC>

<申请号>=CN89218377.2

<名称>=热熔型压敏聚丙烯薄膜

<申请（专利权）人>=江门市商标原纸厂

<发明（设计）人>=廖超鸿;黄兆祖;陈增鸿;陈国辉

<申请日>=1989.10.19

<地址>=广东省江门市江海路84号

<摘要>=本实用新型提供一种改进的热熔型压敏复合纸，

特别是一种印刷观感良好以及防水、防灰等性能良好

的热熔型压敏商标复合纸，其实施方式主要是对现有

的压敏复合纸的结构进行改进，即将聚丙烯薄膜

(BOPP和OPP)作为复合纸的面层材料而取代现有

的复合纸面纸，并相应地对现有的复合纸生产工艺进

行了改进。

<REC>

<申请号>=CN89217285.1

<名称>=水垢清除器

<申请（专利权）人>=鄂晨;李艳;李洪儒

<发明（设计）人>=鄂晨;李艳;李洪儒

<申请日>=1989.10.12

<地址>=130052吉林省长春市铁北四路北胡同43-10

<摘要>=本实用新型提供了一种电子水垢清除器，它融主

副机为一体，主机是高频电压源、由电源、指示、振荡、

放大、输出五个部分组成。副机是由外壳、聚丙烯镀

金属管等组成，预处理的水通过副机，由外加电场的

作用而改变了水的性质。本实用新型有效的解决了

结垢，清除原垢的问题，它具有体积小，重量轻、占地

面积小、便于运输，节能、节资、对水质环境无污染，安

装操作方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN90206682.X

<名称>=二氧化氯协同消毒剂发生器

<申请（专利权）人>=北京海淀永航技术开发公司

<发明（设计）人>=张喜成

<申请日>=1990.05.23

<地址>=100854北京市142信箱414分箱

<摘要>=二氧化氯协同消毒剂发生器，是一种产生消毒剂

的电解装置，由电解槽、阳极、阴极接线柱、中性电极、

内室本体、隔膜等构成，其特征是本实用新型的阳极

为钛合金网状电极，中极电极为钛网电极，隔膜是经

处理过的聚丙烯渗透膜。本实用新型可广泛用于广

大农村、城镇、工厂、矿山和野战部队的小型给水消

毒、餐具消毒、游泳池水的消毒，工业含氰废水、印染

废水以及医院污水处理等。

<REC>

<申请号>=CN90216772.3

<名称>=软塑料小型家用商品沼气装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=萧治平;黄聪;黄锦添

<申请日>=1990.07.20

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=软塑料小型家用商品沼气装置是采用厚度为

1mm-3mm的聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料软板

材料焊接制成，顶部有一沼气出口，上端侧面有进料

口，配有一条活动出料管。可将该沼气装置全埋或半

埋在地下，或放在地面上使用。该装置结构简单，制

作方便、密封牢固、重量轻，不用时可折叠放置，便于

运输，用户安装使用方便。

<REC>

<申请号>=CN91203428.9

<名称>=高频电场式水处理装置

<申请（专利权）人>=李传湘

<发明（设计）人>=李传湘

<申请日>=1991.03.12

<地址>=100091北京市海淀区西苑同庆街五巷9号

<摘要>=本实用新型涉及水处理装置。针对现有高频电

场式水处理装置在结构上、电路上存在的缺陷作出了

改进，如内电极铜网改为不锈钢管、瓷套管改为聚丙

烯或聚乙烯套管，设有上下进出水口及排污口；高频

电场电路分别有采用电子管或晶体管的高频振荡电

路，并均还设有光耦双向可控硅电路，过压保护电路，

欠压保护电路，输出指示电路以及过热保护和过流保

护电路。晶体管式的高频输出功率，可满足大流量水

处理的需要，电路设计比较完善，工作可靠性高，可用

于各型锅炉及其他场合水处理需要。

<REC>

<申请号>=CN91202646.4

<名称>=油水分离机

<申请（专利权）人>=姜德仁

<发明（设计）人>=姜德仁

<申请日>=1991.02.13

<地址>=132001吉林省吉林市昌邑区维昌路67-30

<摘要>=本实用新型涉及的是一种新型的油水分离机，针

对着目前液体分离机的缺点，采取了在滤罐壳体内的

隔板上立式安置数个空心滤芯，滤芯腔内有多孔导管

和隔板相通，油料从隔板内腔经多孔导管进入滤芯的

内腔经若干层用聚丙烯材料制成的滤罐壳体上部用

聚四氟材料制成的分离网完成本油水分离机的工作

程序。

<REC>

<申请号>=CN91211092.9

<名称>=特效油水分离器

<申请（专利权）人>=康兴伦

<发明（设计）人>=康兴伦

<申请日>=1991.01.12

<地址>=266071山东省青岛市南海路7号中科院海洋研究所

<摘要>=本实用新型为一种特效油水分离器，它由外壳、

离心桶、废水桶、搅拌器、电机、定时器和脱油袋组成，

后者是将一种亲油性极强的材料例如聚丙烯纤维、聚

氨酯泡沫等加工成小块，用纱网封装成袋而构成的。

它从含油废水中将油吸入，排出清水后，经离心分离

再将吸入的油排出，以达到油水分离的目的。本实用

新型可用于环保治理，其除油率达到95％以上，它结

构简单，容易制造，便于操作，价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN91211250.6

<名称>=磁水器

<申请（专利权）人>=孙支昌

<发明（设计）人>=孙支昌

<申请日>=1991.02.08

<地址>=266045山东省青岛市商邱路7号36户

<摘要>=一种磁水器。它由壳体、3组永磁体和两个相连

的蜗旋盘状容水器构成。每组永磁体均有4块尺寸

相同且相邻极性相反的钡铁氧体。两个蜗旋盘状容

水器由聚丙烯制成，一个带有进水口，一个带有出水

口，分别引出磁水器。壳体由外壳、磁水器盖和磁水

器门构成。本磁水器结构简单，使用方便，寿命长，可

广泛应用于建筑、化工、动力、农业等行业中。本磁水

器产生的磁化水用于搅拌混凝土，可使其强度提高

8-10％。

<REC>

<申请号>=CN92237733.2

<名称>=洞螺圈

<申请（专利权）人>=江都县环保器材厂

<发明（设计）人>=童天佑

<申请日>=1992.11.13

<地址>=225252江苏省江都县富民镇

<摘要>=洞螺圈，是废水、污水处理设备中的一种新型填

料，属于环境保护技术领域。洞螺圈由聚乙烯或聚丙

烯、聚氯乙烯、尼龙加工制成，为波纹管状，管壁由若

干波圈构成，每道波圈上设若干小孔，相邻波圈上的

小孔相互错开。洞螺圈表面粘附的生物膜长得快而

稳定，水质、浓度适用范围宽，废水、污水中的COD

去除率高，运行维护管理方便，有很好的推广应用价

值。

<REC>

<申请号>=CN93208437.0

<名称>=中空纤维膜式家用净水器

<申请（专利权）人>=浙江大学膜分离工程联合公司

<发明（设计）人>=徐又一;徐红;王红军;柳定荣;忻永和;王树源

<申请日>=1993.04.03

<地址>=310012浙江省杭州市教工三路12号

<摘要>=一种中空纤维膜式的家用净水器，除保留粗过

滤、矿化和活性炭吸附技术外，增加了终端超微过滤

技术，采用亲水型的聚丙烯中空纤维膜进行超微过

滤，可同时分别提供两种用水，一是仅经过粗滤、炭吸

附和矿化的普通净化矿化饮用水，另一种是将以上净

化矿化水又经过超微过滤而得的矿化无菌水。出水

管道装在可摇动手臂上，只需抬起左手臂即可流出普

通饮用净化水，抬起右手臂则可流出无菌净化水，将

手臂放回原处，水即关闭，外形精巧美观，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN93219697.7

<名称>=高频电场式水处理装置

<申请（专利权）人>=李传湘

<发明（设计）人>=李传湘

<申请日>=1993.07.29

<地址>=100091北京市海淀区西苑同庆街5巷9号

<摘要>=本实用新型涉及水处理装置，解决在结构上的缺

点，如内电极铜网改为不锈钢管、瓷套管改为聚丙烯

或聚乙烯套管，该套管为空心开口通管，其上端焊有

塑料法兰盘，下端设有热塑端头。降低了制造成本，

寿命延长。高频电场电路分别有采用电子管或晶体

管的高频振荡电路，并均还设有光耦双向可控硅电

路，过压保护电路，欠压保护电路，输出指示电路以及

过热保护和过流保护电路。晶体管式的高频输出功

率，可满足大流量水处理的需要，电路设计比较完善，

工作可靠性高，可用于各型锅炉及其他场合水处理需

要。

<REC>

<申请号>=CN93234583.2

<名称>=用废塑料、废油、废植物油脚提取汽、柴油用的解聚釜

<申请（专利权）人>=李强

<发明（设计）人>=李强

<申请日>=1993.08.28

<地址>=410001湖南省长沙市马坡岭长沙中天新技术研究所

<摘要>=本实用新型属于用废塑料提取燃料技术领域，涉

及用废塑料、废油、废植物油脚提取汽、柴油用的解聚

釜，它包括釜体、分子筛隔板、回流器、导热管、物料匀

布管和多种仪表、阀门所组成的解聚釜(亦可用作回

炼釜、催化釜)。该釜另配套其它设施，形成生产装置

在适当的温度工艺条件下能将聚乙烯、聚丙烯、聚苯

乙烯等物质在高温裂解为汽、柴油。具有构造紧凑、

造价低，便于操作维修，裂解率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN93242463.5

<名称>=水龙头净水器

<申请（专利权）人>=朱国柱

<发明（设计）人>=朱国柱;钟太荣

<申请日>=1993.10.23

<地址>=100086北京市9658信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种水龙头净水器，特别是涉及

一种具有磁化矿化净化功能的水龙头净水器。它主

要由底盘、芯筒、外罩、阀芯、手柄、水管接头、冲洗用

出水嘴和净化水出水嘴组成。芯筒内装有由叠层、丝

网状无级性聚丙烯无纺布隔置的活性炭和麦饭石，在

底盘上设有一磁化水道，在磁化水道两侧设置一对同

极性相对的高强度钕铁硼磁铁。本实用新型可广泛

用于家庭和宾馆。

<REC>

<申请号>=CN95206599.1

<名称>=纯水机活性炭滤芯结构

<申请（专利权）人>=深圳新世纪饮水科技有限公司

<发明（设计）人>=蒋鼎山

<申请日>=1995.04.03

<地址>=518031广东省深圳市振华路8号兰光大厦16层

<摘要>=

一种纯水机活性炭滤芯结构，活性炭微滤孔管本

体由内外两层组成，内层为致密小孔径结构，外层为

疏松大孔径结构，活性炭微孔管本体外表面覆有一层

无纺布，无纺布外有一聚丙烯多孔弹性塑料网包裹，

上端盖、下端盖通过热熔粘合在活性炭微孔管本体

上，滤芯通过下端盖上的密封圈与纯水机底座插接密

封。优点是过滤精度高，纳污力强；使用寿命长；功能

多样；密封效果好，不易泄漏；使用灵活，更换方便。

<REC>

<申请号>=CN97248105.2

<名称>=用于快速生长大截面磷酸二氢钾晶体的载晶架

<申请（专利权）人>=中国科学院福建物质结构研究所

<发明（设计）人>=黄炳荣

<申请日>=1997.10.28

<地址>=350002福建省福州市鼓楼区山头角123号林朝熙转

<摘要>=本实用新型用于磷酸二氢钾(化学式KH<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>简称KDP)大截面晶体的快速生长,尤其适用于KDP晶体光学器件毛坯的直接生长。载晶架采用不锈钢材料或有机玻璃、聚丙烯类或塑料王等材料制作而成。与其配套的长棒籽晶取向是根据KDP晶体在1.06μm波长下Ⅱ类46°～80°切割加工而成。通过载有长棒形的KDP籽晶的载晶架浸入KDP饱和溶液中生长成为实际需要的大截面晶体器件。这种载晶架容易制作,KDP长棒籽晶也容易获得。在KDP晶体生长中容易直接生长出大截面的晶体器件毛坯。它减少了成本消耗,减少晶体加工环节,操作简便,周期短,效率高,培养的晶体质量好。该实用新型也适用于KDP类型(DKDP、ADP等)同类型晶体的生长。

<REC>

<申请号>=CN98201286.1

<名称>=载金炭解吸电解设备用的同温电解槽

<申请（专利权）人>=国家黄金管理局长春黄金研究所金环科技开发公司

<发明（设计）人>=高大明;张微;李哲浩

<申请日>=1998.02.23

<地址>=130012吉林省长春市南湖大路54号高大明转

<摘要>=本实用新型公开了一种载金炭解吸电解设备用

的同温电解槽。它主要是由钢制槽外壳(81)、槽盖(82)、密封

胶垫(84)、密封紧固螺栓(85)、聚丙烯槽衬(86),不锈钢导电带

(813)以及电极引出组件所组成。其特征是,电解槽槽盖(82)与以

槽外壳(81)为主组成的槽体之间设密封胶垫(84),用设在槽盖与

槽体上的紧固支座(851)及紧固螺栓(85)将槽盖与槽体端面密

封,通过电极引出组件将电极引出位置密封;槽盖中间及槽体外

设有保温材料,槽体内衬设聚丙烯槽衬(86),不锈钢导电带设于

槽内液面以上位置。

<REC>

<申请号>=CN98200982.8

<名称>=多功能净化饮水器

<申请（专利权）人>=李强;丁文杰

<发明（设计）人>=李强

<申请日>=1998.02.09

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市香坊区菜艺街125号哈尔滨不锈钢制品厂

<摘要>=本实用新型涉及一种饮用水净化装置。它由上

盖、罐体、净化材料,以及连接管路组成。本实用新型罐体的底

端分别装有进水三通管路和出水三通管路。进水三通管路的一

个端口与设在罐体内的进水弯管连接。出水三通管路上安装有

超滤器。净化出水管连接在出水三通管路的入水端口。进水三

通管路和出水三通管路之间装有二通旋塞水嘴。本实用新型进

水三通管路的入水口还装有微滤器,它是一个装有高性能铁氧

体永磁材料和聚丙烯纤维滤芯的过滤器。

<REC>

<申请号>=CN98215321.X

<名称>=横向流含油污水除油器

<申请（专利权）人>=大庆油田建设设计研究院

<发明（设计）人>=陈忠喜;程继顺;徐洪君;舒志明;裴艳玲;古文革

<申请日>=1998.06.03

<地址>=163712黑龙江省大庆市让胡路区陈忠喜转

<摘要>=横向流含油污水除油器克服了在分离过程中重

新混合产生二次污染。除油器(8)里形成聚结器(4)和连通的分离

器(6),该二器的两侧是外壳,聚结器上、下两面为倾斜封闭板,内

部置聚丙烯梯形波纹板,邻层板上梯形槽体轴心线构成某角

度。分离器上面为固定带(19),下面是出泥间隔网带(21),内部置

聚丙烯板组,每板上压成均布的多面凸棱体。污水从筛板(3)进

入聚结器里倾斜交错的聚结通道,以横向流进入分离器,提高了

分离效率。

<REC>

<申请号>=CN98225338.9

<名称>=一体式膜生物反应设备

<申请（专利权）人>=同济大学;复旦大学

<发明（设计）人>=顾国维;吴志超;孙卫明;张明旭

<申请日>=1998.10.14

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=一体式膜生物反应设备由调节池、曝气池、污泥

驯化池兼清水池、清洗池组合成一体构成。设备中设置了污水

生物处理装置、膜分离装置、反冲洗装置、曝气装置、清洗装

置、使得设备不仅具有高效处理污水的性能,还具有膜自动维护

清洗功能。膜组件采用聚丙烯中空纤维制成,不易发生大规模断

丝现象,膜组件的工作寿命长,水处理效果好。整体设备占地面

积小,节约大量连接管件,也更加便于工作人员的操作与管理。

<REC>

<申请号>=CN98233474.5

<名称>=筒式吸焦装置

<申请（专利权）人>=上海永新彩色显象管有限公司

<发明（设计）人>=任云寿

<申请日>=1998.12.11

<地址>=200237上海市朱梅路201号

<摘要>=一种筒式吸焦装置，包括一筒体，该筒体一端封

闭，另一端敞口，侧壁为栏栅状；以及一聚丙烯滤布，它紧裹

着所述筒体的侧壁。所述聚丙烯滤布的厚度在10—12mm范围

内，孔径在30—40μm范围内。该筒式吸焦装置可安装在煤

压机进气管道内，以便从提供给煤压机的焦炉煤气中清除煤焦

油，防止在煤压机的叶轮上积聚煤焦油，并给彩管生产线提供

高品质煤气。

<REC>

<申请号>=CN98238597.8

<名称>=水处理生物载体

<申请（专利权）人>=刘桂琴

<发明（设计）人>=陈世钟

<申请日>=1998.08.18

<地址>=110015辽宁省沈阳市428信箱57分箱

<摘要>=一种水处理生物载体,它包括载体,其特征是:聚丙

烯基、三氧化二铝、二氧化硅等成分复合材料的载体整体形状

为圆柱形,载体内设置管状内腔,内腔中沿周向均布设置翼片,载

体外周面开有与内腔相通的通孔。优点是:结构设计科学合理,

加之采用新型的复合材料,对生物吸附力强,比表面积大,可聚结

的微生物量大,能在其表面结成生物膜,表面光滑耐磨,强度高,

载体空隙率大,不易为生物膜和污泥所堵塞。

<REC>

<申请号>=CN99225571.6

<名称>=饮用水除氨氮净化装置

<申请（专利权）人>=同济大学;上海申耀环保实业有限公司

<发明（设计）人>=魏宏斌;彭海清;赵鹏志;高廷耀

<申请日>=1999.01.27

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=一种饮用水除氨氮净化装置,由处理器、水箱、隔

膜式计量泵、再生定时与方式控制器组成。处理器上部设有聚

丙烯滤芯,中部设有锰砂,下部设有活性沸石。兼作除氨氮净化

饮用水储存和活性沸石再生配制盐水的水箱,及通过再生定时

与方式控制器控制活性沸石再生程序的自动控制,使本实用新

型工艺先进,设计合理,结构紧凑,自动化程度高。经本实用新型

处理的原水中的氨氮从10mg/L降至0.5mg/L以下或更低。可

广泛应用于家庭、团体或其它的场合。

<REC>

<申请号>=CN200520075683.3

<名称>=太阳能热水器磁化净水装置

<申请（专利权）人>=连云港市太阳雨热水器制造有限公司

<发明（设计）人>=姜志祥;徐新建

<申请日>=2005.09.17

<地址>=222243江苏省连云港市宁海工业区连云港市太阳雨热水器制造有限公司

<摘要>=太阳能热水器磁化净水装置，它设有一个带有进

水管和出水管的水过滤器，水过滤器外壳内装有一个聚丙烯纳

米烧结过滤套筒，过滤套筒上端封闭下端敞口，过滤套筒下端

敞口处与水过滤器的出水管相通，在进水管入口处装有磁化装

置，磁化装置为一根设置在进水口与进水管垂直的高能永久磁

棒，在磁棒的两侧设有导流板。因其组合了磁化器与过滤套筒

的过滤，使之进入太阳能热水器水箱的水，不但具有防垢、除

垢的已有功能，且水流与磁力线相互垂直，提高了水被磁化的

效率。同时，由于过滤器的作用，还能不同程度去除有机污染

物及致突变致畸变物质，还可以有效去除余氯，减轻不锈钢焊

口的局部腐蚀。它适用于家用太阳能热水器等热水设备，满足

健康饮用的要求。

<REC>

<申请号>=CN200420092710.3

<名称>=可分质供水的家用反渗透纯水机

<申请（专利权）人>=中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

<发明（设计）人>=李亚栋

<申请日>=2004.09.15

<地址>=100050北京市宣武区南纬路29号

<摘要>=本实用新型涉及一种可分质供水的家用反渗透

纯水机，主要包括有聚丙烯熔喷滤芯过滤器、颗粒活性炭滤芯

过滤器、挤压活性炭棒滤芯过滤器、增压泵、反渗透过滤器、

后置颗粒活性炭过滤器、压力储水桶、出水鹅颈龙头、切换器。

所述的组成件组成一个封闭的水净化流程，既可以提供饮用纯

水，又可以根据需要，通过切换器的简单切换，提供经过二次

深度净化的三级滤过水，供洗涤使用，达到了一台纯水机分质

供水的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420096055.9

<名称>=无浓缩水排放及分质供水民用反渗透纯水机

<申请（专利权）人>=中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

<发明（设计）人>=李亚栋

<申请日>=2004.09.29

<地址>=100050北京市宣武区南纬路29号

<摘要>=本实用新型涉及一种无浓缩水排放及分质供水

民用反渗透纯水机，主要包括有混水器、聚丙烯熔喷滤芯过滤

器、颗粒活性炭滤芯过滤器、挤压活性炭棒滤芯过滤器、增压

泵、反渗透过滤器、后置颗粒活性炭过滤器、压力储水桶、双

柄出水龙头。所述的组成件组成一个封闭的水净化流程，通过

扳动双柄出水龙头的纯水出水手柄或滤过水出水手柄，分别提

供饮用纯水或经过二次深度净化的三级滤过水供洗涤使用，并

将自来水与反渗透产生的浓缩水混合后循环再用制造纯水，在

使用三级滤过水的同时使进入反渗透过滤器的水的TDS浓度

减淡，达到一台纯水机分质供水和无浓缩水排放、节省水资源

的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420112742.5

<名称>=聚丙烯生产装置的尾气回收装置

<申请（专利权）人>=白跃华

<发明（设计）人>=白跃华;范爱民;金翔;郑建华;高瞻

<申请日>=2004.11.12

<地址>=062552河北省任丘市北环路华北石化公司

<摘要>=本实用新型公开了一种聚丙烯生产装置的尾气

回收装置，其特征在于：聚丙烯生产装置的尾气排放口连接至

压缩机入口缓冲罐，气相经过压缩机压缩，再经一个压缩机出

口设置的换热器冷凝后，进入压缩机出口缓冲罐，压缩机出口

缓冲罐中液相经过一个液位调节阀后进入液化气球罐。本实用

新型的有益效果是：将装置产生的尾气收集到一缓冲罐，通过

压缩机加压，使丙烯液化后进入民用液化气球罐，加以回收利

用，可降低聚丙烯单耗，同时降低装置生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200520014099.7

<名称>=一种生态浮岛

<申请（专利权）人>=任红星

<发明（设计）人>=任红星

<申请日>=2005.08.16

<地址>=315192浙江省宁波市鄞州中心区蒿江中路955号宁波天韵农业开发有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种生态浮岛，其包括有可漂浮

在水面的骨架(1)及种植在该骨架(1)上的各种植物(2)，骨架(1)

至上而下至少有三层；最上层为用聚乙烯或聚丙烯制成的土工

格室层(11)，其上具有中空的格室(111)，格室(111)内填设有种

植土或植物生长基质，植物(2)种植在该格室内(111)；第二层为

用若干根竹条搭制而成的竹条

龙骨层(12)，竹条龙骨层(12)上具有多个中空的孔洞(121)；第

三层为泡沫塑料板层(13)，该泡沫塑料板(13)上开有多个供植物

根部穿过的孔(131)；所述的土工格室层(11)、竹条龙骨层(12)

和泡沫塑料板层(13)之间用多根扎绳(3)扎结在一起而成一体结

构，它具有结构合理、耐腐蚀、使用寿命长、成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN00231622.6

<名称>=电镀设备

<申请（专利权）人>=亚洲电镀器材有限公司

<发明（设计）人>=利国华;徐梓梁

<申请日>=2000.03.21

<地址>=中国香港

<摘要>=本实用新型公开了一种用来电镀印刷电路板

(PCBs)(24)的电镀设备(10),该设备包括一个用来盛放电解液的

槽(12),在槽(12)中的是一个用来放置PCBs(24)的料架(18),两排

不溶性阳极(16),两个聚丙烯隔板(26),每个隔板被设置在料架

(18)和相应的一排阳极(16)之间,用来阻挡在电镀过程中产生的

氧气从阳极(16)移动到料架(18)上。

<REC>

<申请号>=CN200720116338.9

<名称>=水膨体聚丙烯酰胺生产装置

<申请（专利权）人>=刘鹏

<发明（设计）人>=刘鹏

<申请日>=2007.05.31

<地址>=163414黑龙江省大庆市让胡路区东湖小区118楼3单元502室

<摘要>=本实用新型的水膨体聚丙烯酰胺生产装置属于聚丙烯酰胺生产装置，是由聚合釜、凝胶槽、切片机、烘干炉、研磨造粒机和筛分机构成。有丙烯酰胺入口a和膨润土入口b管路连接预混反应釜的顶部，预混反应釜的底部出料管连接聚合釜的顶部，聚合釜的下出口管连接至凝胶槽。凝胶料输入切片机入口、并其出口的胶屑送入烘干炉中，脱水后的干胶投入研磨造粒机，研磨的胶粉进入筛分机，筛分机的顶层出料口c返入研磨造粒机的入口，下层出料口d连接聚合釜的顶部入口，中层出料口e输出成品。其优点是设计合理、结构简单、无污染排放，可实现一条线连续生产，效率高、成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620063277.X

<名称>=横式电镀挂具夹头

<申请（专利权）人>=黄日红;

<发明（设计）人>=黄日红

<申请日>=2006.08.23

<地址>=523035广东省东莞市虎门镇北栅西坊工业区益泉(东莞)电热挂具有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种用于线路板电镀挂具的横式电镀挂具夹头，包括固定架和活动连接在固定架上的活动杆，活动杆上设置有一段外螺纹，固定架包括固定于线路板电镀挂具上的尾部和浸入电镀槽液的头部，固定架的头部设置有与外螺纹配合的内螺纹孔，在正对内螺纹孔的固定架的头部上还设置有与活动杆端面配合的凸台，固定架浸入电镀槽液的头部除内螺纹孔和凸台的端面外都注塑一层高密度聚丙烯，活动杆上除与内螺纹孔配合的一部分外螺纹和端面外都注塑一层高密度聚丙烯。通过采用上述结构，就提供了一种降低电镀成本、电镀后的产品质量稳定和不会造成环境污染的横式电镀挂具夹头。

<REC>

<申请号>=CN00221115.7

<名称>=聚丙烯装置第一反应器温度控制装置

<申请（专利权）人>=中国石化集团扬子石油化工有限责任公司

<发明（设计）人>=朱新华;戴劲翔

<申请日>=2000.07.21

<地址>=210048江苏省南京市大厂区新华路

<摘要>=聚丙烯装置第一反应器温度控制装置,包括温度

测量传感器和微处理控制器、循环水流量电动调节阀等构成,

在反应器上建立温度测量点即温度传感器(T210),此温度传感

器(T210)连接现有的微处理控制器信号输入端,微处理控制器

的输出信号通过一放大电路驱动反应器循环气换热器的控制

循环水流量的电动调节阀(F3)。

本实用新型使PP装置第一反应器的气相温度控制装置达到更

高的温度控制精度。

<REC>

<申请号>=CN200620137183.2

<名称>=冷热型生态活性健康水设备

<申请（专利权）人>=梁绍林;

<发明（设计）人>=梁绍林

<申请日>=2006.10.11

<地址>=276100山东省郯城县马头镇桑庄村105号

<摘要>=本实用新型公开了一种冷热型生态活性健康水设备，包括依次联接的原水供应罐、原水粗滤器、水质处理器、浓水分流器、中空纤维精滤器、钠滤处理器、臭氧杀菌消毒器、成品水储备箱，所述浓水分流器与中空纤维精滤器之间依次设有聚丙烯(PP)棉过滤器、碳纤维吸附器；在中空纤维精滤器与钠滤处理器之间联接有负离子流化器；在钠滤处理器与臭氧杀菌消毒器之间依次联接有氧化发生器、有益元素增溶器。冷热型生态活性健康水设备，可彻底除去原水中重金属元素、细菌、病毒、漂白粉、无机物、异味等对人体有害的物质成份，从而保障饮用水优质卫生。能够增强水的活性溶解力、增加水中的含氧量、有益元素等成份，满足人体健康需求，人们可直接饮用。

<REC>

<申请号>=CN200720030221.9

<名称>=污水处理聚丙烯酰胺药剂快速溶解装置

<申请（专利权）人>=山东沃源新型面料有限公司

<发明（设计）人>=武光信;崔仕卿;徐光忠;杜玉娟;史新利

<申请日>=2007.11.09

<地址>=256100山东省淄博市沂源县城沿河东路78号

<摘要>=本实用新型涉及一种污水处理聚丙烯酰胺药剂快速溶解装置，属于污水处理设备附件领域，包括壳体，本技术要点在于壳体由固定板及固定板底部与之固联的水流喷射管组成，水流喷射管为下端部封闭，分别构成内腔室、外腔室的双层套管式结构，其中外腔室为进水腔，内腔室为溅射腔，且内腔室的顶部与固定板之间为相互留有间隙的敞开式结构，外腔室的一侧加工有进水口，另外，对应内腔室轴心线位置的固定板上加工有下料口。本实用新型能使颗粒状高分子絮凝剂在溶解时混合快速、均匀，具有结构简单，便于维护，工作可靠、稳定的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520141898.0

<名称>=生物滤球

<申请（专利权）人>=北京承禹科信环保技术开发有限公司

<发明（设计）人>=郝佳

<申请日>=2005.11.25

<地址>=101101北京市通州区通惠北路14号410室北京承禹科信环保技术开发有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种生物滤球，具体说是用于污

水处理系统中，采用微生物群等分解污水中有机物质用的一种

关键部件。包括中间为中间对称的曲面和与其两面相互连为一

体的两个空巢构架；两个空巢构架相互错开90°安置，它们的

自由端均为圆弧型。本实用新型生物滤球设汁新颖，结构合理，

由比重小于1的聚丙烯模塑成型，它的表面积为

65m<SUP>2</SUP>/m<SUP>3</CNIPR:

SUP>，空隙率达97％，与污水接触面积最大，且水流通畅，

使污水经过处理后的有机物和好氧微生物群接触更频繁，并充

分着床，祛除效率更高，从而加速各种化学反应，提高污水处

理效果。