造     纸

<REC>

<申请号>=CN03352751.2

<名称>=延伸棒固定器

<申请（专利权）人>=BTG UMV涂层系统公司

<发明（设计）人>=托·埃里克森

<申请日>=2003.07.24

<地址>=瑞典赛夫勒

<摘要>=本外观设计产品为造纸时用来把持旋转

棒的固定器。

<REC>

<申请号>=CN96109752.3

<名称>=无污染造纸法

<申请（专利权）人>=王知和

<发明（设计）人>=王知和;杨慧君;王阳;郭美和;王淇;孙明州;吕金榜;袁光录;申章;袁红梅;吕艳;王泽利;刘惠群;马向阳;高培泽

<申请日>=1996.09.13

<地址>=450065河南省郑州市郑上路102号付8号

<摘要>=本发明涉

及麦秸作原料的无污染

造纸方法。旨在解决制

浆时加入石灰、烧碱、

亚铵等化学物品而导致

洗浆时产生污水、污染

环境问题。本发明：利用

草纤维的生化理论对麦

秸进行：前处理——长线振荡筛选、适宜切割、薄层加压、水

洗除尘；接着蒸煮——高温高压、保温降压膨化、纤维结构分

离，其分离需在温度、压力、水分时间相适宜的范围内进行；而

后分机制浆、集中送浆至纸机。按该法生产还需对纸机改造、

添部分专机。新的工艺已用于生产、验证可行，所生产的草纤

维诸型号纸符合国家标准。

<REC>

<申请号>=CN95116503.8

<名称>=无排水稳质造纸调制剂及其应用

<申请（专利权）人>=徐功明

<发明（设计）人>=徐功明

<申请日>=1995.09.27

<地址>=116023辽宁省大连市星海公园海滨疗养院西三楼园厅

<摘要>=本发明公开了一种无排水稳质造纸调制剂，其中

含有有效量的至少一种造纸废水处理用凝聚剂和按造纸质量

要求所需量的至少一种兼具絮凝作用的造纸填料。该调制剂既

可在废水处理阶段加到废水中，也可在打浆阶段加到浆料中。

该调制剂尤其适合在以废纸为原料的造纸厂中进行无废水排

放和以稳定质量生产优质纸张之用。

<REC>

<申请号>=CN96198596.8

<名称>=通过用白色腐朽菌预处理来提高化学制浆工艺的效率的方法

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=C·J·贝伦德特;R·A·布兰谢特;R·L·法雷;S·伊维尔森

<申请日>=1996.09.27

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=本发明涉及某些担子菌真菌,尤其是白色腐朽菌,

例如群交裂褶菌、Trichaptum biform、Phanerochaete gigantea

以及Phlebiatremellosa用于在预处理木材和造纸木材以产生更

均一,更有效的生产更高质量的产品的方法中的应用。这种处理

还被发现提高木材基质、特别是未灭菌木材基质的孔隙性。这

种孔隙性的提高还伴有在随后的化学处理过程中更具多孔性

木材和造纸木材的细胞的提高的液体穿透性。尽管选择的白色

腐朽菌深入穿透,在木沥青和、或树脂去除处、细胞壁被修饰处

留下孔隙,但发现这种孔隙基本不影响木材和造纸木材中木素

的含量。不过,如此生成的纸浆当经受化学处理后,表现出提高

的亮度,提高的产率,同时卡伯值的降低,并没有明显的黏度降

低。本发明还涉及一种用于在把木材或原木机械精制成纸浆的

过程中降低电能消耗的方法,该方法包括用减少木沥青的有效

量的至少一种上面提及的真菌至少接种上述木材或原木的一

端;并且使上述真菌在该木材或原木上生长并深入生长一段时

间,其中所说的时间应足以减少木材或原木中的木沥青;然后使

经过上述处理的木材或造纸木材进行机械精制。

<REC>

<申请号>=CN88106027.5

<名称>=以紫穗槐条为原料的制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=河北省轻工业研究所;河北省青县津青联营造纸厂

<发明（设计）人>=刘恩源;孟宪峰;李焕尊;齐则振;蒋明;东忠明;吴鸿兰

<申请日>=1988.08.17

<地址>=河北省石家庄市石邑路1号

<摘要>=以紫穗槐条为原料采用传统的制浆造纸工艺，设

备可抄造高强瓦楞原纸，挂面牛皮箱纸板和新闻纸。

采用半化学中性亚铵法制浆，抄纸不加辅料，抄造的

高强瓦楞原纸各项物理指标达到部颁标准要求，吨纸

成本850元至900元，一条年产2600吨高强瓦楞原

纸的生产线年利税100万元。从而为造纸工业开发

了一种新原料。

<REC>

<申请号>=CN97106840.2

<名称>=造纸制浆纤维与废液分离工艺及设备

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=俞瑞鑫

<申请日>=1997.01.30

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明公开了一种造纸制浆纤维与废液分离工

艺及其专用设备。它是将碱法造纸制浆的蒸煮原浆经吸滤收集

原黑液，纤维在50-95℃的温度下用水进行逆流多次强化扩

散萃取，得到造纸纸浆及浓黑液，本发明的分离工艺所用的专用

设备是萃取塔，它为圆筒形，顶盖上有气体导出管，顶盖下有喷

淋头，塔内有原浆喷放口、强化扩散装置、调浆水进口，纸浆出

口、过滤网，塔底部有黑液出口。采用本工艺吨纸浆产生的浓

黑液为7吨左右，浓度13Be°。洗净度为≤1gNa<SUB>2</SUB>O/kg干浆。

<REC>

<申请号>=CN97112072.2

<名称>=造纸黑液提取有机物和回收碱治理污染的方法

<申请（专利权）人>=刘东升

<发明（设计）人>=刘东升

<申请日>=1997.05.19

<地址>=055650河北省新河县城内新星化学有限公司

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液提取有机物和回收碱

治理污染的方法,特别适合于中小型造纸厂。其技术方案是直接

将造纸原黑液经硫酸处理至pH3—4,再经絮疑、压滤、吸附、

使有机物提取率达80%以上。无机物经硫酸处理成价Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>,硅得到去除,用石灰苛化Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>得到NaoH溶液重新用于造纸蒸煮,碱液在储存过程中自然生化使有机物基本除掉,闭路循环的治理方法,简称双回收处理法。本发明的优点是工艺简捷实用、投资少、效益高、治理污染彻底。

<REC>

<申请号>=CN96192745.3

<名称>=在制造纸浆和/或造纸时的过程控制方法和设备

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=赫伯特·弗鲁莫托

<申请日>=1996.03.19

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种在制造纸浆和/或造纸时的过程控制方法和

设备,已经建议了在制造脱墨纸浆时使用测量装置,用于测定光

谱和/或物理参数,以及采用一种下游的神经网络,由此可获得现

有运行机构的调整或控制装置的修正量。按照本发明,借助于测

量装置(10、10′)至少测定制造纸浆和/或造纸的原料(5至9)。

因此尤其是可以在制造纸浆和造纸时评估原料的质量。

<REC>

<申请号>=CN99124538.5

<名称>=造纸黑液树脂法碱回收综合利用技术

<申请（专利权）人>=石华才

<发明（设计）人>=石华才

<申请日>=1999.11.28

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市凤凰南街南9号银川环境保护所

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液树脂法碱回收综合利

用技术。其工艺过程包括造纸黑液的履带式挤压过滤,离子交换

回收碱、减压浓缩、烘干再利用。本发明一次性投资少,只有传

统碱回收的10%左右,在治理污染的同时,还可产生一定的经济

效益,碱回收过程中耗能低,不产生白泥,综合效果较好。

<REC>

<申请号>=CN92103483.0

<名称>=从造纸黑液中制取干粉的方法

<申请（专利权）人>=陕西省环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=司全印;陈明杰;高兆瑞;于正平;李成林;张振文;弋长先;李新;裴永祥

<申请日>=1992.05.12

<地址>=710061陕西省西安市长安北路29号

<摘要>=一种从造纸黑液中制取干粉的方法，是将造纸黑

液直接或浓缩后进行过滤，再进行高温雾化处理，之

后进入干燥塔中干燥，并由旋风分离器分离出碱木素

干粉。该方法可实现造纸黑液的无污染排放，造纸废

水可循环使用，制取的碱木素干粉可用于石油开采、

植物生长、制胶等技术领域。

<REC>

<申请号>=CN98100037.1

<名称>=无污染生态平衡造纸法

<申请（专利权）人>=武绍亮

<发明（设计）人>=武绍亮

<申请日>=1998.01.16

<地址>=102101北京市延庆县康庄油库东路小白楼1号

<摘要>=无污染生态平衡造纸法,其特征在于造纸蒸煮制

浆时不放任何化学原料,用高温蒸煮机械摩擦的方式分离出木

质素,经固液分离可直接抄出原色纸,也可以用过氧化氢漂白后

生产白色文化用纸,分离出的废水经过沉淀,清水返回车间再利

用;也可经过养猪场利用后浇灌农田。沉淀物可经过滤、浓缩、

配料、造粒、烘干制成各种专用饲料。

<REC>

<申请号>=CN94108376.4

<名称>=一种造纸制浆方法

<申请（专利权）人>=赖杰文

<发明（设计）人>=赖杰文

<申请日>=1994.07.05

<地址>=543001广西壮族自治区梧州市地区行署刘超华转

<摘要>=发明了一种造纸制浆方法，其特征是以提取了淀

粉或其他产品剩下来的木薯废渣为原料，通过研磨、

水洗分解或直接水洗分解，分离淀粉、木薯纤维和杂

质；或将原料直接蒸煮，再用大量的水漂洗，提取木薯

纤维；然后按常规造纸制浆方法把木薯纤维制成造纸

标准浆。本发明的方法为造纸制浆提供了一种新原

料和新的纸浆品种，既可节约其他资源，又可充分利

用木薯废渣，变费为宝，消除污染，保持生态环境。

<REC>

<申请号>=CN01815122.1

<名称>=有图案的造纸机用织物

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=R·S·安普尔斯基

<申请日>=2001.08.31

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种用于制造硬质纸如印刷牛皮纸、新闻用纸、

衬垫纸板和精细或书写用纸的造纸带。该造纸带可与单丝牵引

或双丝牵引造纸机联合使用。该造纸带包含一种编织的增强成

份和一种有图案的图案。该图案定义了造纸带的任一或全部两

个面。图案上的图案独立于增强成份的织物。这样设计消除了

造纸带纸接触表面的大小以及图案与织物和/或造纸带渗透性

之间的相互影响。更进一步，这种设计使得纸幅与烘缸接触面

积增加且接触更均匀。此外，该造纸带增加了磨损表面，进而

提高了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200510127841.X

<名称>=PAL材料纸填料

<申请（专利权）人>=甘肃凯西生态环境工程有限公司;

<发明（设计）人>=曹发魁;牟森;徐贤伦;孙鲲鹏

<申请日>=2005.12.06

<地址>=730000甘肃省兰州市高新技术开发园区骆驼滩80号

<摘要>=本发明利用PAL材料作为造纸生产中填料的生产与应用方法。本发明首先是应用PAL材料生产适合纸张填料的功能性材料。主要指标参照造纸用填料指标。PAL材料具有亲水性，分散性好的特点，可改善纸张的亮度、不透明度、光泽性、吸墨性和表面光滑性。但其中最有效的组合和应用至关重要。例如，超细粒度(3μm)可以增加表面光滑性，PAL材料尤其如此，但降低了纸张的光泽性，具有二光(光滑性、光泽性)不相容性。一般粘土通常会降低纸张的吸墨性，但PAL材料强吸水性和润滑性，又防止了吸墨性差的不足。一般来讲，单一填料难以达到所有性能，但PAL材料基本可以满足所有要求，其中尤以颗粒尺寸细微(均匀超微材料、粒度3μm)、比表面积大、光散射性、吸附性和润滑性、阻燃性能突出为特点。PAL材料的层、链、纤维状晶体构造尤适合与造纸纤维混合，增强纸的性能，降低纤维用量。

<REC>

<申请号>=CN97105672.2

<名称>=彩色造纸喷涂制造工艺

<申请（专利权）人>=李长安

<发明（设计）人>=李长安;高福兴

<申请日>=1997.01.31

<地址>=262515山东省青州市王母宫镇徐七村

<摘要>=彩色造纸的制造工艺,该工艺是在普通造纸工艺

的基础上装设一套简单的彩色喷涂系统,该系统由水压泵、调色

池、管道、染料喷雾器组成。本工艺是这样实现的,将所需颜色

的染料按标准剂量调制均匀,装入调色池内,然后用水压泵抽吸,

在水压泵的压力作用下通过染料喷雾器进行喷涂,染料喷雾器

的位置应设在纸上烘缸的最前端。

<REC>

<申请号>=CN00129336.2

<名称>=废弃烟梗、叶制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=王玉勤

<发明（设计）人>=王玉勤

<申请日>=2000.11.18

<地址>=233121安徽省凤阳县县门台造纸厂

<摘要>=本发明涉及一种由含纤维素原料制浆造纸的工

艺,由纸浆加工上网工段,混合浆料加工上网工段,托送造纸工段

组成,在托送造纸工段,由造纸毛布先后托送上网纸浆及混合浆

料,经烘干、卷取工序后实现造纸。采用本发明工艺,在废纸回

收浆中较大比例的加入废弃烟梗、叶,仍能加工出合格的黄板纸,

使造纸成本大幅降低,而且不存在排废污染环境的问题。

<REC>

<申请号>=CN96105014.4

<名称>=一种用烟秆造纸的方法

<申请（专利权）人>=何成才

<发明（设计）人>=何成才

<申请日>=1996.05.15

<地址>=154003黑龙江省佳木斯市永红区军转一号楼

<摘要>=本发明公开了一种利用烟秆造纸的方法。本方法

包括将烟秆削片、粉碎、除尘、蒸煮、漂白、打浆、造纸和烘

干等步骤。本方法变废为宝，可用烟秆制成书写纸、凸板印刷

纸、书刊杂志用纸、复印纸、牛皮纸、包装纸、卫生纸等纸用

品，可获得很大的经济效益和社会效益，节约大量木材。

<REC>

<申请号>=CN200410026652.9

<名称>=一种纸塑复合材料的分离造纸方法

<申请（专利权）人>=广东远东食品包装机械有限公司

<发明（设计）人>=吴章荣;吴江河

<申请日>=2004.03.27

<地址>=525300广东省信宜市教育路38号

<摘要>=一种纸塑复合材料的分离造纸方法，以废弃的纸

塑复合材料为原料，用有机溶剂溶解分离出纸单体后，进行打

浆造纸工序，原料在有有机溶剂的溶解槽内，经加热、搅拌，

溶解纸塑复合材料的塑料层，分离纸单体和其它单体层，干燥

后，分选出纸片打浆造纸。技术方案设计合理，工艺简单可行，

对纸塑复合材料分离效率高、效果理想，降低了造纸生产成本，

实现了资源循环综合利用，保护环境，具有很好的社会效益和

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN85107578

<名称>=荻苇化学机械法制浆抄造纸板工艺

<申请（专利权）人>=湖南省造纸研究所

<发明（设计）人>=段美林;陈永生;刘细林;陈品珍;何桔秋;董乐传;周剑;蒋序满

<申请日>=1985.10.04

<地址>=湖南省湘潭市建设路口湖南省造纸研究所

<摘要>=本发明为荻苇化学机械法制浆抄造纸板工艺，

它属于制浆造纸工程技术领域。本发明解决了化学

机械法在荻苇原料中应用的技术问题。荻苇化学机

械法制浆抄造纸板工艺，其主要工艺参数有：浸渍时

间1～4小时，浸渍压力0～2大气压，温度30～100℃，

液比1∶3～1∶6，用碱量5～10％，第一段机械磨浆浓

度为5～15％，第二段机械磨浆浓度3～8％。本发明

主要是以荻苇为原料，以化学机械法制浆抄造普通

箱板纸、瓦楞原纸、配抄牛皮箱板纸和白板纸。

<REC>

<申请号>=CN200410022151.3

<名称>=一种用桑树枝为原料的造纸方法

<申请（专利权）人>=何代煊

<发明（设计）人>=何代煊

<申请日>=2004.03.25

<地址>=401520重庆市合川市太和镇合川街57号

<摘要>=本发明创造提供了一种用桑树枝为原料的造纸

方法，该发明涉及造纸方法，其工艺流程为：桑树枝→粉碎→

去皮屑→漂白→打浆→抄纸。该方法是采用机械设备将桑树枝

粉碎成20－60目的桑树枝屑，用“浮选法”除去桑树枝皮屑，

采用分段漂白桑树枝木屑，用打浆机将桑树枝木屑制成桑树枝

浆，最后用抄纸机进行抄纸。该方法简单、易行，并省略了木

材造纸时的蒸煮工序，大大降低了工业污染和造纸成本，具有

良好的经济效益和社会效益，具有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN00101572.9

<名称>=造纸微纤回收装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=2000.01.21

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1

<摘要>=一种能将造纸污泥中的微小的纤维回收用于再

造纸的装置。该装置能将经物化处理(气浮渣或沉淀渣)的造纸

污泥中的微纤维全部回收,用于再造纸。造纸污泥进入装置后,

先经沉砂分离器分离出微纤;再添加高分子絮凝剂(如聚丙烯酰

胺)进混凝器絮凝架桥后送回纸浆槽与新浆按比例(10～15%)混

合后再造纸,具有技术先进,综合回收利用,变废为宝,环境和经

济效益显著等优点,在造纸污水处理工程上有重大的推广应用

价值。

<REC>

<申请号>=CN99117814.9

<名称>=造纸污泥回收再造纸装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=1999.08.17

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1黄姿秀

<摘要>=一种能将造纸污泥中的微小的纤维回收用于再

造纸的装置。一种能将经物化处理(气浮渣或沉淀渣)的造纸污

泥中的短纤的微纤全部回收,用于再造纸的装置和技术。在该装

置中造纸污泥先经沉砂分离器分离出短纤和微纤;再添加高分

子絮凝剂(如聚丙烯酰胺)进混凝器絮凝架桥后送回纸浆槽与新

浆按比例(5～15%)混合后再造纸,具有技术先进,投资省,环境和

经济效益显著等优点,在造纸污水处理工程上有重大的推广应

用价值。

<REC>

<申请号>=CN00103960.1

<名称>=固化处理造纸黑液的方法

<申请（专利权）人>=马子川

<发明（设计）人>=马子川;孙守亮;张素坤

<申请日>=2000.03.17

<地址>=050091河北省石家庄市红旗大街105号师大化学系

<摘要>=本发明是一种固化处理造纸黑液的方法,具体方

案是首先在造纸黑液中加入植物淀粉,搅拌后加入为淀粉重量

10—100%的碱,调节pH值在12以上,持续搅拌,再加入为淀粉重

量10—30%的二硫化碳,持续搅拌,最后加入为淀粉重量50—

150%的胶联剂,造纸黑液即完全固化为凝胶状物质。本发明的

突出优点是使造纸黑液完全固化,实现了造纸黑液的零排放,根

本性解决了造纸黑液对环境的污染,由此还可促进造纸行业的

发展。

<REC>

<申请号>=CN91106561.X

<名称>=造纸黑液提取腐殖酸的综合治理

<申请（专利权）人>=桓台县环境保护局

<发明（设计）人>=郑保永;陈永泰;柴德兴;刘锡英;李庆元;赵在华;郑炜

<申请日>=1991.09.26

<地址>=256400山东省淄博市桓台县索镇

<摘要>=一种造纸黑液提取腐殖酸的综合治理方法，向造

纸黑液中加入甲酸、乙酸、盐酸或硫酸，调节废水的

pH为3～6.5。再加聚合硫酸铁、碱式氯化铝、聚丙

烯胺类、或净水剂-B型等凝聚剂，分离凝聚的腐殖

酸固形物，作有机肥料和工业原料。液体经常规理化

处理后达标排放或套用。工艺简便，设备少，投资小，

治理三废的同时，综合利用资源，无二次三废排放，特

别适合中、小造纸厂采用。

<REC>

<申请号>=CN97181348.5

<名称>=含有微细颗粒填料的柔软薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;乔纳森·A·菲克;巴特·S·赫斯科

<申请日>=1997.12.15

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=公开了用于制造柔软、吸收性卫生用品诸如浴巾

纸、面巾纸和吸收性纸巾中的柔软、高强度和低掉毛的薄页纸

幅。该薄页纸包括例如木浆和非纤维素的纤维、例如高岭粘土

等水不溶性的颗粒填料,并具有偏向的表面特性。

<REC>

<申请号>=CN98123647.2

<名称>=一种造纸复合涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=姚桂华

<发明（设计）人>=姚桂华

<申请日>=1998.10.22

<地址>=100029北京市朝阳区樱花东街7号

<摘要>=本发明公开了一种含有高岭土,重质碳酸钙方解

石等的造纸复合涂料及制备方法。本发明的造纸复合涂料制造

成本低、使用方便、质量稳定,是一种良好的造纸涂布材料,可

按产品加工的不同细度、白度标准,适用于黄板纸、白板卡纸、

铜版纸的涂布。

<REC>

<申请号>=CN200310102481.9

<名称>=造纸原料的离解装置及造纸原料的离解方法

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=2003.10.22

<地址>=日本静冈县

<摘要>=本发明的目的是，提供一种提高离解效率的造纸

原料的离解装置。造纸原料的离解装置(A)，具有可自由旋转

地被支承地、使接受到内部的造纸原料(2)保持在设于内壁(17)

上的保持部(16)上的旋转滚筒(1)，和在该旋转滚筒(1)的内部将

从保持部(16)上落下的造纸原料(2)被撞散的回转叶片(3)。

<REC>

<申请号>=CN200480030647.3

<名称>=用作沉积控制剂的高HLB非离子表面活性剂

<申请（专利权）人>=凯米拉化学品公司

<发明（设计）人>=K·D·库哈姆;L·穆尔

<申请日>=2004.08.16

<地址>=美国乔治亚洲

<摘要>=提供一种在造纸操作中采用非离子高HLB表面

活性剂抑制并清除沉积在造纸零件上的污染物，特别是由各种

源浆源衍生的沥青和其它具有疏水表面的污染物的方法。

<REC>

<申请号>=CN97106003.7

<名称>=氢氧化钾法草浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=崔安平

<发明（设计）人>=崔安平

<申请日>=1997.07.26

<地址>=266500山东省青岛市黄岛区黄岛科委魏世杰转

<摘要>=氢氧化钾法草浆造纸工艺,属于造纸领域。这个方

法和传统的烧碱法造纸的主工艺类似,其特征是在蒸煮容器中

加入的化学物质主要是氢氧化钾,造纸黑液勿需作为污染源进

行复杂的处理,而是经酸中和后作为富含钾、氮、磷的有机复合

肥直接出厂,这种方法的适用范围不限于麦草浆,不受纸厂规模

的限制。

<REC>

<申请号>=CN95117400.2

<名称>=荧光示踪剂在制浆和造纸过程中的诊断应用

<申请（专利权）人>=纳可化学公司

<发明（设计）人>=卡伦·R·塔伯根

<申请日>=1995.09.26

<地址>=美国伊利诺伊

<摘要>=本发明涉及对含有杂质和含有处理成分的造纸

体系进行监测以确定在操作条件下处理量的方法，其

包括向造纸体系添加与体系中处理成分的量成正比

的水溶性荧光示踪剂，该荧光示踪剂对造纸环境是惰

性的。本发明的另一实施方案包括提供一测量仪，该

测量仪包括有分析器，监测器和泵组；本发明还提供

一种在造纸体系中检测在工业工艺流体和温度调节

流体间泄漏的方法。

<REC>

<申请号>=CN00809093.9

<名称>=具有改善抗掉毛性的柔软薄页纸产品及其制备方法

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=斯蒂芬·R·凯利

<申请日>=2000.06.13

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种柔软薄页纸产品和柔软薄页

纸产品的制备方法,所述产品具有抗掉毛性,同时保持物理强度

完整性。所述方法包括:对造纸纤维进行解离和机械处理;形成

薄页纸幅和对该薄页纸幅进行干燥。本发明的方法使得使用高

含量的解离剂和阔叶木纤维。

<REC>

<申请号>=CN99123219.4

<名称>=化学浆造纸黑液热降裂解工艺

<申请（专利权）人>=兰州节能环保工程有限责任公司

<发明（设计）人>=张培洲;戴渝成;王有旭;王勇;马兆云;张舒

<申请日>=1999.10.30

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=一种化学浆造纸黑液热降裂解工艺,属于环境保

护技术领域,本发明是在降解器中放入化学浆造纸黑液,通入蒸

汽,经过一定时间的反应,再通过闪蒸器蒸发,就可得到不可逆的

粘度降低的黑液。便于黑液的蒸发浓缩,为碱液的回收提供便利,

可降低回收成本,节约能源。

<REC>

<申请号>=CN91107303.5

<名称>=造纸蒸汽烘缸水环消失器

<申请（专利权）人>=蔡修渠

<发明（设计）人>=蔡修渠

<申请日>=1991.01.07

<地址>=223800江苏省宿迁中山路43号宿迁工程机械厂

<摘要>=本发明为了解决现代造纸机因提高产量而提高

车速，而在烘缸内壁由于冷凝水的离心力和对缸壁的

摩擦力而在缸壁上形成的水环，从而严重影响烘缸的

烘干效率，而设计了本发明：造纸蒸汽烘缸水环消失

器，其结构主要是由二个平行滚轴分别带动一根工作

滚(外包胶)和一根平衡滚，并由二根轴瓦联接器和二

根定位拉杆联接固定前后左右位置。可平行置放于

烘缸内，随烘缸正常顺时针工作转动时而可沿缸内壁

向下滚动，从而挤掉在缸内壁上形成的水环，其特点

是左右对称和前后对称平衡。

<REC>

<申请号>=CN97112881.2

<名称>=造纸废液合成重油(柴油)及其造纸废液的处理工艺

<申请（专利权）人>=杜维钦

<发明（设计）人>=杜维钦

<申请日>=1997.08.01

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区丽春路39号唯新能源研究所

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸废液的有效成分合

成重油(柴油)以及对造纸废液的工艺处理。其是把造纸废液经

多级过滤去除纤维杂物后,加温至与国标重油(柴油)温度保持

一致,并使废液中的波美度在5′Be以上,含碱量在4—12克/升

之间。把经处理后获得的造纸处理液以不低于30%的用量混合

到国标重油(柴油)内,添加1‰合成剂充分搅拌混合后即可获得

合成重油(柴油),其可替代国标重油(柴油)在各种工业炉上用,具

有根治污源、变废为宝、节能降资的作用。

<REC>

<申请号>=CN91112818.2

<名称>=控制树脂聚集的方法

<申请（专利权）人>=格雷斯公司

<发明（设计）人>=U·韦尔肯纳;T·哈斯勒

<申请日>=1991.12.24

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明通过对制浆或造纸设备分别喷涂一种水

溶性阳离子和水溶性阴离子聚合物，使所述的设备不

直接与水接触，从而对制浆或造纸过程中树脂或胶粘

物的聚集加以控制。

<REC>

<申请号>=CN200410012896.1

<名称>=N－(2－羟基－3－三甲基）丙基氯化铵壳聚糖的用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=杜予民;黎厚斌

<申请日>=2004.03.25

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了N－(2－羟基－3－三甲基)丙基氯

化铵壳聚糖作为造纸助留助滤剂的应用。所述N－(2－羟基－3

－三甲基)丙基氯化铵壳聚糖的分子量为3万－30万，取代度

为35％－98％。本发明将壳聚糖季铵盐作为造纸助留助滤剂，

其使用量小，性能优，使用方便，能有效提高中、碱性造纸中

纸机运行速度，降低白水浓度，减轻污水污染。壳聚糖季铵盐

作为造纸助留助滤剂适用面宽，可用于酸性体系，尤其对中、

碱性造纸体系更具实用价值。对苇浆、麦杆浆等非木材浆料中

的细小纤维和溶解性、胶体状碳水化合物及无机填料粒子有很

好的保留。

<REC>

<申请号>=CN98111210.2

<名称>=石灰法造纸废水废物微排放工艺

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.27

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=石灰法造纸废水废物微排放工艺,属石灰法造纸

工艺。原麦草料用草料清理破碎机进行清理;在贮池中加入上网

透水剂;抄纸时由双层90目圆网抄纸;打浆池洗料废水经80目

洗鼓网流出,造纸综合废水经130目水力锥网回收纤维浆再造

纸,过滤后的废水流入曝气池,在曝气后废水中加入回收剂、增

强剂,泵送沉淀分离,清水经泵送车间循环使用;废物通过管道送

回贮浆池掺入原浆中,由泵提升送纸车造纸。该发明使纸浆的利

用得到提高,用过滤、回收的纸浆再造纸,所以在整个造纸过程

中几乎没有废水废物对外排放。

<REC>

<申请号>=CN88100389

<名称>=造纸圆网笼缠绕铜丝材料的改进

<申请（专利权）人>=天津市第六人民造纸厂

<发明（设计）人>=翟羽倬;李凤祥;史国忠;赵学通

<申请日>=1988.02.05

<地址>=天津市河西区温州道2号

<摘要>=本发明涉及造纸圆网网笼缠绕铜丝材料的改

进。本发明提供了一种金属丝与热塑性材料复合而

成的金属热塑性复合丝。以代替网笼缠绕铜丝。它

的直径大小、物理特性与网笼缠丝铜丝相仿。但它

比铜丝具有更好的耐酸性和耐碱性。采用本发明的

热塑性材料缠绕网笼的使用寿命大于缠绕铜丝网

笼。其成本仅为缠绕铜丝的1/10。

<REC>

<申请号>=CN98122091.6

<名称>=造纸黑液固化处理工艺

<申请（专利权）人>=江西省工业废物交换中心

<发明（设计）人>=居德金;徐美生;汤广琳;严明;毛龙满;杨国华

<申请日>=1998.12.11

<地址>=330006江西省南昌市湖滨南路16号

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液固化处理工艺,它是在

造纸黑液中加入助凝剂、胶凝剂并搅拌,之后再加入交联剂并搅

拌,使造纸黑液固化,助凝剂加入量为黑液重量的1%—5%,胶凝

剂加入的量为黑液重量的万分之一至千分之二,交联剂加入量

为黑液重量的5—10%。本发明的工艺是在常温常压下使黑液

在短时间内由液态转变为固态,其投资小,操作简单,能彻底根治

造纸黑液对环境的污染,其固化物可用作有机复合肥、生产沼

气、制砖、作燃料等。

<REC>

<申请号>=CN98115810.2

<名称>=一种造纸制浆机磨具

<申请（专利权）人>=陈志华;阎海平

<发明（设计）人>=陈志华;阎海平

<申请日>=1998.07.09

<地址>=056600河北省临漳县兴凯路230号(造纸设备配件厂)

<摘要>=一种造纸制浆机磨具,其主要特征是,它的制作材

料由磨料和结合剂组成。本发明的磨具比现有的钢铁材质的磨

具具有成本低、使用寿命长、制浆效率高等显著优点,作为一种

造纸制浆机的磨具部件可广泛应用于造纸(含纤维板)制浆工业

中。

<REC>

<申请号>=CN00807146.2

<名称>=从造纸厂的白水中回收纤维的方法和设备

<申请（专利权）人>=麦特索纸业公司

<发明（设计）人>=韦萨·朱蒂南;蒂莫·帕卡里南

<申请日>=2000.05.02

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明公开了一种从造纸厂的白水中回收纤维

的方法和设备。在本发明的方法中,将白水输送通过从过滤器(2)

提取的纤维材料中的长纤维部分形成的辅助浆料。本发明的设

备包括分选来自过滤器(2)的纤维材料的分选装置,以便将纤维

材料分选成为短纤维和长纤维部分,还包括将长纤维部分返回

到过滤器(2)的过滤表面的装置。

<REC>

<申请号>=CN87104808

<名称>=混合焙烧碱回收新工艺

<申请（专利权）人>=孙福祥;戴家璋;陈洪俊;孙长义

<发明（设计）人>=戴家璋;陈洪俊;孙长义;孙福祥

<申请日>=1987.07.11

<地址>=吉林省吉林市松江路65号环境保护学会

<摘要>=一种造纸废液混合焙烧碱回收新工艺，属于造纸

废液碱回收方法。采用石灰白泥(CaCO<SUB>3</SUB>)为苛化

剂，工艺流程短，节省投资和能源消耗，而且适用面宽

(适用于烧碱法、烧碱蒽醌法、硫酸盐法、亚钠法的草

浆、木浆、半料浆的造纸废液)、操作安全，达到了碱回

收效果好。

<REC>

<申请号>=CN95109540.4

<名称>=碱法造纸黑液改性脱水方法

<申请（专利权）人>=新疆工学院

<发明（设计）人>=杨如陵;马风云;马兆虎;甄卫军;刘晓玲;刘月娥;张兆昌

<申请日>=1995.09.28

<地址>=830008新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好北路21号

<摘要>=一种碱法造纸黑液改性脱水方法，按下述步骤进

行的：将不小于2.0波美度的碱法造纸黑液与不大于

10目的改性剂加入反应釜中，在40至60℃下，搅拌

10至60分钟，经沉降后，分离出上清液并经脱水得

到黑色水溶性固体粉末；其中，改性剂为褐煤或风化

褐煤或风化煤或草炭或泥炭，碱法造纸黑液与改性剂

的配比为5∶1至15∶1立方米/吨；本发明不但化

害为利，而且方法简单、原料来源广、能耗低、反应时

间短、生产效率高，所得产品用途广泛。

<REC>

<申请号>=CN98122148.3

<名称>=一种造纸黑液及造纸中段水的处理方法

<申请（专利权）人>=张士伟

<发明（设计）人>=张士伟;曾兆祥

<申请日>=1998.12.27

<地址>=250021山东省济南市经二纬十路557号209房间

<摘要>=本发明提供了一种造纸黑液及造纸中段水的处

理方法技术方案。该方案的特点是取造纸黑液在其中加入卤块

经搅拌使黑液变白,加适量的石灰或电石粉,经沉淀和泥水分离

后,去除污泥得上清液,该上清液的pH值为14以上可部分回用

回用剩余的上清液加入中段水构成混合污水,在混合污水中再

加入适量石灰或电石粉使pH值在11—13之间,然后加入卤块,

经搅拌、沉淀和泥水分离后得清液,在清液中加废酸或硫酸铝调

整其pH值在9以下既可排放。

<REC>

<申请号>=CN97181202.0

<名称>=改进对加花纸幅的干燥

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·V·费恩

<申请日>=1997.11.14

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种纸幅和制造该纸幅的方法。在一个实施例中,

纸幅包括连续的相对较薄区域和多个离散的相对较厚区域。相

对较厚区域设置在相对较薄区域的平面上。纸幅可包括相对加

花表面和相对平滑表面。这种纸结构可相对更快、更有效地干

燥,并且可在具有相对光滑表面的同时,提供增强的吸湿性和容

积密度。

<REC>

<申请号>=CN85106333

<名称>=造纸黑液中碱和木质素的聚沉分离法

<申请（专利权）人>=张沐恩

<发明（设计）人>=张沐恩

<申请日>=1985.08.19

<地址>=江西省赣州市红旗大道19号

<摘要>=一种造纸黑液中碱和木质素的聚沉分离法，它

属于化学工业范畴。本发明将CaO或Ca(OH)<SUB>2</SUB>作为

聚沉剂，加于黑液或腐植酸的碱溶液中，就能使木质

素或腐植酸的盐聚沉。经过滤，所得滤液为碱溶液，

所得沉淀可提纯为木质素或腐植酸的盐。本发明既

能回收碱，又能回收木质素或腐植酸。

<REC>

<申请号>=CN95118010.X

<名称>=醉马草纸及其制作方法

<申请（专利权）人>=新疆维吾尔自治区畜牧科学院草原研究所;新疆五家渠猛进造纸厂

<发明（设计）人>=萨赫都拉·霍曼;努尔兰;加娜特;马克让;张江玲;郭选政;哈里;吴沧阳;李世国;万国富;真标林;王甫;吴东成;朱俊义

<申请日>=1995.10.31

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市克拉玛依东路21号

<摘要>=本发明涉及一种利用畜牧业中的有毒害草——

醉马草造纸及其制作工艺。本发明为使醉马草变废为宝，减少草原危害，以

醉马草为原料造纸，其制作方法为原料→地中衡→切

料→预浸→蒸煮→洗涤→筛选→漂白→打浆→抄

纸。本发明开辟了醉马草的新用途，生产纸张成本

低，柔性好，其原料损失少、易切断、装球时间短、本质

素易脱除、溶出速度快、纤维损失小、纤维强度高、成

浆质量好、易筛选、打浆时间短。

<REC>

<申请号>=CN96104289.3

<名称>=制浆造纸联产方法

<申请（专利权）人>=刘相才

<发明（设计）人>=刘相才

<申请日>=1996.04.13

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街312号沃特公司

<摘要>=本发明涉及的是一种造纸及污水处理方法。它是

将氯化石蜡或其它氯代烃生产过程中所产生的含HCl酸性废

气与制浆造纸生产过程中所产生的碱性黑液引入同一吸收塔

中，经吸收后，将废液的pH值降至pH＝3-5，出吸收塔的废液引

入加热器升温至70-90℃进行凝聚处理，经凝聚处理后进行

过滤，对滤液进行电解处理，电解液引入制浆造纸生产过程的纤

维洗涤工序。不仅使废气和废液均得到了处理，而且变废为宝，

既降低了酸的用量，又可回收大量的有用物质。

<REC>

<申请号>=CN89100674.5

<名称>=造纸用MC尼龙磨盘

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=聂勋载;徐坚颖;詹启贤;宋庆华

<申请日>=1989.01.30

<地址>=陕西省咸阳市人民路

<摘要>=本发明采用工程塑料MC尼龙制造造纸工业盘

磨配用的磨盘，磨盘制造可以采用机加工和铸造成

型。盘磨配用MC尼龙磨盘打浆，尤其是打草浆，打

浆效率较高，成浆质量较好，生产节能显著，无噪音，

且设备体积小，重量轻。

<REC>

<申请号>=CN01143095.8

<名称>=造纸工艺中碱法制浆的化学药剂替代

<申请（专利权）人>=顾小平;吴晓丽

<发明（设计）人>=顾小平;吴晓丽

<申请日>=2001.12.17

<地址>=311400浙江省富阳市富阳镇光明路16号603室

<摘要>=能使制浆黑液得到充分利用且在利用过程中无

废物排放、无二次污染，投入低、效益高的造纸工艺中碱法制

浆的化学药剂替代，在于用KOH替代传统碱法制浆中使用的NaOH、Ca(OH)<SUB>2</SUB>；在传统碱法制浆中用化学药剂NaOH和Na<SUB>2</SUB>S的，本发明用KOH替代NaOH，并也可以用KOH、K<SUB>2</SUB>S分别替代NaOH、Na<SUB>2</SUB>S；在传统碱法制浆中用化学药剂NaOH和Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>的，本发明用KOH替代NaOH，并也可以用KOH、K<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>分别替代NaOH、Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>。本发明适用于造纸工艺中的碱法制浆。

<REC>

<申请号>=CN98807269.6

<名称>=利用柔性片材制备纸幅的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;维拉蒂米尔·维坦伯格

<申请日>=1998.05.29

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明披露了一种纸页的制备方法。在纸幅从成

形网(16)输送至优选有挠曲导管的造纸网带(20)上之后,用柔性

片材(30)覆盖纸幅,以致使纸幅布置在片材(30)和造纸网带(20)

中间。所述片材(30)的透气性小于造纸网带(20)的透气性,并且

优选是不透气的。将流体压差(P)施加至片材上将使至少部分片

材向造纸网带挠曲,优选的是,使至少部分纸幅挠曲进入造纸网

带的导管中并通过造纸网带的导管从纸幅中除去水份。

<REC>

<申请号>=CN00129874.7

<名称>=一种用幼龄杨树制浆造纸的方法

<申请（专利权）人>=王恭祎;晏国生

<发明（设计）人>=王恭祎;晏国生

<申请日>=2000.10.24

<地址>=065000河北省廊坊市丰盛路2号市农林科学院

<摘要>=本发明公开了一种用幼杨树制浆造纸的方法。它

是采用幼龄杨树全杆用KP+AQ法蒸煮制浆,使细浆得率达到

41.0%,卡伯值16.2,使打浆时间缩短一倍,还节省了CLO<SUB>2</SUB>用量,其热量和化学物质可回收,有效解决了造纸厂的环境污染问题,适于大规模工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN96193828.5

<名称>=柔软皱纹薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;保罗·T·韦斯曼;迪安·V·费恩

<申请日>=1996.03.20

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种柔软的皱纹薄页纸产品,其包

括造纸纤维和起皱促进组合物。所述起皱促进组合物包括粘合

抑制剂、阳离子淀粉和羧甲基纤维素。优选粘合抑制剂为季铵

化合物。使用粘合抑制剂、阳离子淀粉和羧甲基纤维素可得到

既具有强度又具有柔软性的皱纹薄页纸。本发明还公开了一种

皱纹纸的制造方法,其包括加入起皱促进组合物。该起皱促进组

合物具有提高生产率的潜力。

<REC>

<申请号>=CN01135183.7

<名称>=一种造纸草浆制浆工艺

<申请（专利权）人>=马强;马宗保

<发明（设计）人>=马强;马宗保

<申请日>=2001.11.15

<地址>=276017山东省临沂市矿务局中心医院

<摘要>=一种造纸草浆制浆工艺，包括草料断切处理和蒸

煮，其要点是在蒸煮前先进行生物发酵。将断切处理的草料投

入密封槽内，用加有发酵系丝状菌群、乳酸杆菌、曲霉等菌群

中的一种或多种培养料的水浸没厌氧发酵。本发明工艺合理可

行，操作简单方便，制作的造纸浆料无需消毒，制浆成本低；

原液便于处理，排放的废水cod指标低，对人、畜以及农作物

都无毒无害，可直接用于农田灌溉，对环境无污染，更不会对

地下水造成污染。

<REC>

<申请号>=CN99806032.1

<名称>=制造纸幅的方法和该纸幅的用途

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=凯瑟琳·L·H·穆尔;道格拉斯·E·鲁滨逊;伯恩哈德·梅尔

<申请日>=1999.05.13

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明涉及一种制造纸幅的方法,包括如下步

骤:(a)提供造纸纤维含水的分散体;(b)在第一有孔件(11)上由分

散体形成造纸纤维的初期纸幅(120);(c)将初期纸幅(120)转移到

第二有孔件(19),第二有孔件(19)包括初期纸幅接触表面,该表

面包括在第二有孔件(19)中限制多个分离的、孤立的偏转导管

(16)的宏观单一平面的、有图案的、连续的网格表面;(d)在第二

有孔件(19)上将水分从初期纸幅除去以形成中间纸幅(122),其

中除去水分的步骤将初期纸幅中的造纸纤维偏转进入偏转导

管(16),并由此水分从初期纸幅通过导管(16)除去以形成造纸纤

维的中间纸幅(122);(e)可选的是,干燥中间纸幅;其中,偏转导管

(16)的平均密度大于每平方毫米0.6个(大约每平方英寸400个

导管)导管,该方法还包括通过对干燥的纸幅(124)压花的进一步

的步骤。以形成压花位置的图案,压花位置的图案的密度为至少

每平方毫米0.03个压花位置(大约每平方英寸20个导管)。本

发明还涉及通过该方法制造的纸幅和该纸幅在使用中改进的

清洁性能。

<REC>

<申请号>=CN94103902.1

<名称>=一种造纸助白方法及助白剂

<申请（专利权）人>=杨淑华

<发明（设计）人>=杨淑华

<申请日>=1994.04.11

<地址>=100024北京市朝阳区八里桥南院17号楼2单元3号

<摘要>=本发明涉及一种造纸助白方法及其专用助白

剂。本发明所述的助白剂是采用水溶性的红色染料

和水溶性的蓝色染料按1∶2～1∶8的比例混和并

溶于水中。本发明所述的助白方法是用上述助白剂

按一定比列掺兑到纸浆中，经搅拌均匀后，再利用现

有方法将上述纸浆加工成纸张。本发明的优点在于

工艺简单、原料来源广泛、成本低、可用于各种不同品

质的纸浆。经本发明处理，纸张不仅可以明显地提高

纸张的视觉白度，而且对现有造纸工艺和纸张的其它

各项性能指标均无影响。

<REC>

<申请号>=CN200610046262.7

<名称>=复合肥、药物型纸地膜的制作方法

<申请（专利权）人>=辽宁省轻工科学研究院

<发明（设计）人>=韩绍娟;许壮志;王威;卞桂琴;戴光;李跃龙;宇春玲

<申请日>=2006.04.07

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路3号

<摘要>=复合肥、药物型纸地膜的制作方法，采用再生植

物纤维为原料，利用现有的造纸设备，其制造工艺同传统的造

纸方法相似，其特征在于，在造纸生产线的抄纸机真空箱上安

装了一套雾化喷淋设备，通过雾化喷淋工艺在基纸膜的表面喷

涂了水溶性的复合肥、除草剂、灭虫剂等。本发明生产的纸膜

是以再生植物纤维为载体，上面喷涂了复合肥、除草剂、灭虫

剂等，药剂在一定温度条件下与水一起转移到土壤表面或下渗

至一定深度，形成药层，达到定量、均匀施肥的作用，减少了

苗期的施肥、除草操作。而且用发明生产的纸膜可以完全被微

生物降解，分解产物可作为有机肥料，增加土壤的肥力。该纸

地膜同塑料膜功能和成本相当，而且无公害、无污染，很适合

推广。

<REC>

<申请号>=CN95197490.4

<名称>=柔软皱纹薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;保罗·T·韦斯曼;迪安·V·范

<申请日>=1995.12.01

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种柔软的皱纹薄页纸产品,其包

括造纸纤维和生物可降解的起皱促进组合物。所述起皱促进组

合物为生物可降解的粘合抑制剂,阳离子淀粉和羧甲基纤维

素。优选可生物降解的粘合抑制剂为生物可降解的季铵化合

物。使用生物可降解的粘合抑制剂、阳离子淀粉和羧甲基纤维

素可得到既具有强度又具有柔软性的皱纹薄页纸。本发明还公

开了一种皱纹纸的制造方法,其包括加入起皱促进组合物。该组

合物能提供提高产品生产率的潜力。

<REC>

<申请号>=CN91105590.8

<名称>=造纸带和利用网纹状铸塑表面制造造纸带的方法

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=J·A·斯默科斯基;G·L·莱吉特;G·L·威尔逊

<申请日>=1991.06.29

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种背面带网纹的造纸带含有具形成接触纸的

第一表面与相背的第二表面及在其间的导管的网架

和加强构件。第一表面形成限定导管的纸面网格。

第二表面具提供表面网纹的通道的背面网格。造纸

带通过在加强构件经网纹表面时敷加光敏树脂并通

过带透明与不透区的掩膜曝光制成。制造纸制品的

工艺包括通过真空源将流体压差穿过造纸带加到部

分成型的造纸纤维的初始纸幅上使纤维在经真空源

时被吸偏入导管，接着以造纸带纸面网格施压，并进

行干燥制出成品。

<REC>

<申请号>=CN03111655.8

<名称>=低成本造纸蒸煮剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=沈阳市教育学院

<发明（设计）人>=宁守俭;阴训法;季柏青;吕成学;李彤

<申请日>=2003.05.12

<地址>=110016辽宁省沈阳市东陵区文萃路55号

<摘要>=本发明属于化工、造纸领域，特别是涉及一种无

污染的制浆造纸技术中的蒸煮剂及其使用方法。其特征是在制

浆中加入的蒸煮剂是亚硫酸铵与氢氧化钾的复合物，蒸煮黑液

经适当处理后作为N、K复合肥使用；该蒸煮剂的优点是克服

了亚硫酸铵纸浆漂白困难、蒸煮易腐蚀蒸球和氢氧化钾成本高

的缺点。更重要的是，可以作为有机肥料用于补充荒漠化土壤

有机质，达到快速补充有机质，治理荒漠化的目的。本技术采

用硫酸酸洗废液作为黑液的中和剂，以废治废，综合利用资源，

达到了综合治理污染的目的。采用本技术的蒸煮剂配方，蒸煮

剂成本达到了造纸企业可以接受的水平，达到了传统钠碱蒸煮

的质量标准。

<REC>

<申请号>=CN200310114481.0

<名称>=低成本造纸蒸煮剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=修敏军

<发明（设计）人>=修敏军

<申请日>=2003.12.12

<地址>=257000山东省东营市东二路150号

<摘要>=本发明属于化工、造纸领域，特别是涉及一种无

污染的制浆造纸技术中的蒸煮剂及其使用方法。其特征是在制

浆中加入的蒸煮剂是亚硫酸铵与氢氧化钾的复合物，蒸煮黑液

经适当处理后作为N、K复合肥使用；该蒸煮剂的优点是克服

了亚硫酸铵纸浆漂白困难、蒸煮易腐蚀蒸球和氢氧化钾成本高

的缺点。更重要的是，可以作为有机肥料用于补充荒漠化土壤

有机质，达到快速补充有机质，治理荒漠化的目的。本技术采

用硫酸酸洗废液作为黑液的中和剂，以废治废，综合利用资源，

达到了综合治理污染的目的。采用本技术的蒸煮剂配方，蒸煮

剂成本达到了造纸企业可以接受的水平，达到了传统钠碱蒸煮

的质量标准。

<REC>

<申请号>=CN98812948.5

<名称>=用于增加热浆施胶效率的组合物和方法

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=马尔科姆·J·韦尔奇;安德鲁·米尔斯

<申请日>=1998.10.28

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=用一种施胶剂处理纸浆的方法,其包括:在造纸工

艺的湿部中,将由(a)松香材料和(b)AKD施胶剂所形成的一种施

胶混合物添加至纤维素纸浆中,其中造纸工艺的湿部中的至少

一部分是处于至少约40℃的温度。

<REC>

<申请号>=CN92109900.2

<名称>=桑条、烟秆冷碱法制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=辽宁省造纸研究所

<发明（设计）人>=罗少初;彭春兰;阎德华;苏杰;崔征宇;杨学群

<申请日>=1992.09.22

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路3号

<摘要>=一种桑条、烟秆冷碱法制浆方法，其中采用净选

的桑条或烟秆经切片后输送到浸渍池中，加入原料重

量2.5—7倍水，3—20％的火碱，在常压、常温条件下

浸渍，且使浸渍液经常循环，料片浸渍2—20天，料片

成浆后按常规洗涤、打浆、造纸。该工艺原料来源广

泛，常温、常压下生产燃烧后灰白而轻飘的纸张，取消

蒸煮耐高压设备，节省能源和设备经费，显著降低制

造成本，浸渍液循环使用，可减轻环境污染。

<REC>

<申请号>=CN87105539.2

<名称>=一种造纸浆的材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=肖元恺

<发明（设计）人>=肖元恺

<申请日>=1987.08.07

<地址>=吉林省长春市吉林工学院6号楼11号

<摘要>=本发明提供的是一种造纸行业生产纸浆的新材

料及该材料的加工方法，它主要是对玉米秸进行加工

后制得的茎皮。本发明不仅解决了目前造纸行业原

料资源短缺的问题，而且该茎皮还可用于制造高强的

纤维板，其加工后的剩余物可用于制造优良的饲料及

化工原料。

<REC>

<申请号>=CN97196808.X

<名称>=湿辊压薄纸的制造方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·阿普尔斯基;沃德·W·奥斯滕多夫;奥斯曼·波拉特

<申请日>=1997.06.23

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供制造湿辊压纸幅的方法。造纸纤维的

初期纸幅(120A)在带孔的成形件(11)上形成,并转移到压印件

(219),使得初期纸幅中的造纸纤维偏转到压印件的偏转导管

中。纸幅(120A)和压印件(219)随后在压缩咬合区(300)中的第一

脱水毡(320)和第二脱水毡(360)间受辊压,使得造纸纤维进一步

偏转到压印件的偏转导管中,并将水从纸幅的两面除去。压缩咬

合区(300)具有延伸的长度,并包括凸和凹相对的压缩表面。

<REC>

<申请号>=CN97107016.4

<名称>=草浆造纸废水闭路循环工艺及设备

<申请（专利权）人>=金传圣;戈京国

<发明（设计）人>=金传圣;戈京国;袁倬斌;辛宏;马强;夏淑萍;沈照理;钟佐燊

<申请日>=1997.06.19

<地址>=230001安徽省合肥市长江西路8号省环保局水办

<摘要>=本发明公开了一种草浆造纸废水闭路循环工艺

及设备,其工艺过程为先用化学絮凝剂对黑液、中段水进行絮凝,

再专用设备脱水干化器进行初级脱水干化,最后用板框压滤机

压滤,排出干渣,废水回用于废纸。脱水干化器包括有水箱和透

水袋。本发明技术易掌握,工艺简单,可普遍用于各类方法造纸

废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN88109233.9

<名称>=制造纸张或硬纸板制品的方法和用该方法制造的产品

<申请（专利权）人>=恩索-古特蔡特股份公司

<发明（设计）人>=默雅·沙尔金诺雅-沙朗伦

<申请日>=1988.12.07

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明涉及制造纸张或硬纸板制品的方法和用

该方法制造的制品。根据本发明，纤维素酶在制造过

程中加入到制品中，当制品暴露在湿气中时，上述的

酶使制品分解。酶可在表面上胶、颜料涂敷或压光过

程中加到制品中；或者以溶液的形式，在纸张或硬纸

板制造机的干燥工段单独加到制品中。试验表明，按

本发明制造的制品可涂敷一层塑料涂层而没有酶被

破坏的危险。用本发明的方法所制造的硬纸板可用

来制造液体包装、包装盒或一次性使用的容器。当制

品作为废物扔到垃圾堆料场之后，纤维素酶促使制品

分解。

<REC>

<申请号>=CN01113445.3

<名称>=专用于制造纸浆的磨片

<申请（专利权）人>=李金良

<发明（设计）人>=李金良

<申请日>=2001.06.13

<地址>=311400浙江省富阳市城西丁婆弄24号204室

<摘要>=专用于制造纸浆的磨片。主要解决提高纸浆品

质、延长磨片使用寿命、显著降低造纸能耗、有利环保不污染

环境。实质性内容是发明一种制造纸浆磨片的材料,它由纳米聚

酰胺6、碳纤维、蒙脱土、白刚玉、二硫化钼及石墨粉组合而

成。各组分重量含量:纳米聚酰胺6为60－70%、碳纤维为13

－17%、蒙脱土为5－8%、白刚玉为5－7%、二硫化钼为3.5

－5.5%、石墨粉为1.5－3.0%。本发明磨片可与现有各种圆盘

磨浆机配套使用,能制造各档纸张,特别适于生产优质薄型纸。

<REC>

<申请号>=CN93111776.3

<名称>=一种处理造纸黑液的絮凝剂

<申请（专利权）人>=席炳炬

<发明（设计）人>=席炳炬

<申请日>=1993.10.22

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市新城西街内蒙古自治区环境科学研究所

<摘要>=一种处理造纸黑液的絮凝剂，其特征在于由45

～60％(重量)生石灰、10～25％(重量)石灰石、25～

45％(重量)盐酸(以浓度31％盐酸计)组成。该絮凝

剂用于处理造纸黑液，可使木质素、半纤维素、纤维素降解物等有机物和SiO<SUB>2</SUB>都絮凝、沉淀，分离回收。回收有机物可达99％，去除SiO<SUB>2</SUB>可达95％，留下的碱液经配碱可直接回用。

<REC>

<申请号>=CN200410094569.5

<名称>=一种造纸污泥回用工艺

<申请（专利权）人>=喻宏雪

<发明（设计）人>=喻宏雪

<申请日>=2004.11.10

<地址>=311401浙江省富阳市春江街道八一村（杭州三丰纸业）

<摘要>=一种造纸污泥回用工艺，涉及造纸废泥处理方

法。工艺的步骤是：先将污泥从污水处理池中直接排入沉淀池

中沉淀；然后放入清水使之成为有一定浓度的可用浆；再抽入

集约池进行抄前浓度调整；调整后送入抄前池和良浆混合成上

网前的混合浆由浆泵送入上网高位箱进行造纸。本发明具有明

显的效果：原料能源耗用降低，比原来下降了30％左右；治污

难题彻底解决，使污泥真正达到零排放；节约土地，每年不需

要浪费大量土地堆放污泥。

<REC>

<申请号>=CN02109996.0

<名称>=一种造纸草浆制浆工艺

<申请（专利权）人>=马宗保;马强

<发明（设计）人>=马宗保;马强;李汉普;季洪宁

<申请日>=2002.01.21

<地址>=276000山东省临沂市临沂矿务局技校

<摘要>=一种造纸草浆制浆工艺，包括草料断切处理和蒸

煮，其要点在于蒸煮是加一种或一种以上的有机酸进行蒸煮，

有机酸pH＝1－6，草料与有机酸重量比为1比2－4，在0.4

－0.7MPa压力条件下蒸煮3－6小时，即制得本发明原料浆。

本发明工艺合理可行，操作简单方便，得浆率高，制浆成本低；

蒸煮液经处理后，可循环使用，无黑夜排放。洗浆液便于处理

再行利用或直接排放，即使不经处理，对人、畜以及农作物也

都无毒无害，直接用于农田灌溉，可增加农田肥力，对环境和

地下水污染非常轻。

<REC>

<申请号>=CN95113604.6

<名称>=造纸用助留增强剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=白映章

<发明（设计）人>=白映章

<申请日>=1995.07.05

<地址>=710103陕西省长安县韦兆镇二村

<摘要>=本发明涉及一种以有机高分子化合物为基料的

加成物及其制造方法，它是用1份壳聚糖和2～3份(重)聚

丙烯酰胺生成的乳白色固状加成物，聚丙烯酰甲壳素；它是将

壳聚糖的稀酸溶液和聚丙烯酰胺的水溶液在60℃温度以下

搅拌生成乳白色固状加成物，然后加入醋酸继续搅拌，使固状

物散解，滤去杂质得乳白色聚丙烯酰甲壳素的酸性溶液；将它

应用在造纸工业中能提高纸张的韧性，克服脱毛，掉粉现象，

改善施胶效果和外观质量。

<REC>

<申请号>=CN91106757.4

<名称>=造纸黑液的治理方法

<申请（专利权）人>=龙邵发

<发明（设计）人>=龙邵发

<申请日>=1991.07.25

<地址>=410011湖南省政府大院北区宿舍10栋305号房

<摘要>=本发明涉及一种碱法造纸黑液的治理方法及综

合利用技术。其工艺流程包括木质素分离，硫酸盐转

化、溶液苛化等主要过程。其特征在于，在木质素分

离后的滤液中加入一种钡化合物，将硫酸根转化为沉

淀析出，再在滤液中加入定量的碳酸钠和计算量100

～200％的石灰进行苛化，既回收了木质素、活性碱，

又使处理后的黑液可以重新成为纸浆蒸煮药液，形成

全封闭式循环系统，不外排，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN00131006.2

<名称>=造纸废水漂白的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=韦汉道;卢卓敏;李伟平;李业琛

<申请日>=2000.12.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及一种造纸废水漂白的方法,它采用电

氧化漂白技术,在造纸废水中插入阳极和阴极,中间用绝缘滤网

隔离,通以直流电进行,电压2—8伏,pH值调至2—14,温度10—

50℃,在一定电力下控制单位质量木质素消耗的电量Q,Q值为

15—30千库伦/克,尤其可采用微孔膜电极进行造纸废水的电氧

化处理,在电场作用下能有效氧化降解木质素,无污染,且电流效

率高。

<REC>

<申请号>=CN00113846.4

<名称>=沙柳亚铵法制浆造纸

<申请（专利权）人>=榆林造纸厂

<发明（设计）人>=慕俊华;郭森;郭子亮;蔡建堂

<申请日>=2000.06.19

<地址>=719000陕西省榆林市芹涧路151号

<摘要>=一种沙柳亚铵法制浆造纸,其工艺路线为:备料→

切料→蒸煮→洗浆→碎解→两次粗磨→浓缩→粗筛→洗涤→

两次精磨→细筛→浓缩→抄纸。它具有促进沙柳生态循环,充分

利用沙柳资源,降低污染,保护环境等特点,产品价低质高,能满

足市场高档包装要求,有良好的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN98813637.6

<名称>=缩短的纤维素结构的制备方法和装置

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=卡罗尔·A·麦克劳克林;保罗·D·特罗克汉;马克·R·理查兹;小迈克尔·G·斯特尔杰斯;拉里·L·休斯顿

<申请日>=1998.12.14

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种制备缩短纸幅的方法和装

置。设置在液体可渗透造纸织物(20)上的湿纸幅(60)在两个平

行且相对的第一和第二压榨表面(11,12)之间进行压榨;第一压

榨表面(11)接触纸幅(60),而第二压榨表面(12)接触织物(20)。在

连续方法中,压榨表面,纸幅以及织物(20)在机器方向运行。在压

力下,至少纸幅的选定部分将变得致密化并粘附至能用起皱粘

合剂(91)进行处理的第一压榨表面(11)上。对所述第一

表面(11)进行加热,以便在两表面之间产生温度差。温度差将使

包含在纸幅(60)中的水份从纸幅中流入织物(20)中,借此使纸幅

干燥。在纸幅从压力中释放之后,通过起皱或通过将纸幅传递至

更慢运行的引纸织物上而使纸幅缩短。利用刮刀刀片(73)进行

起皱操作,所述刮刀与其中粘附有纸幅的起皱表面并置。可以使

起皱粘合剂根据预定的图案沉积至起皱表面上。起皱表面可以

是第一压榨表面。在缩短处理之后,纸幅可以选择性地进行压

光。

<REC>

<申请号>=CN02100153.7

<名称>=草浆造纸的制浆方法

<申请（专利权）人>=邓州市老廷实业有限公司

<发明（设计）人>=马廷云;全国林;马冠

<申请日>=2002.01.16

<地址>=474172河南省邓州市构林镇邓襄路58号

<摘要>=本发明涉及一种用于草浆造纸的制浆方法。该方

法的步骤是：①将草浆造纸的制浆原料切段，除尘；②将其放

入蒸煮球中；③在蒸煮球中加入占草浆重量13～15％的亚硫酸

钠，占草浆重量1.3～1.4％的甲醛和占草浆重量0.03～0.05％

的蒽醌，将它们混合，并加热至160～175℃，反应3小时。由

于在制浆的过程中加入亚硫酸钠，在磺化木质素的同时，使木

质素变软和增加亲水性，从而得浆率高，成浆的物理强度高，

白度高，纤维柔软，易漂白，漂白剂的用量大幅度降低，这不

仅减少了漂液对纤维素的破坏，并且大大降低了洗浆过程中的

BOD、COD的排放量，同时使浆液呈弱碱性，减轻了后序步

骤中的污染治理难度。

<REC>

<申请号>=CN02104838.X

<名称>=造纸工艺中钾碱制浆黑液的综合利用方法

<申请（专利权）人>=吴晓丽;顾小平

<发明（设计）人>=吴晓丽;顾小平

<申请日>=2002.02.09

<地址>=311400浙江省富阳市富阳镇光明路16号603室

<摘要>=可消除污染，降低治污成本并产生良好经济效益

的造纸工艺中钾碱制浆黑液的综合利用方法，包括提取制浆黑

液，用H<SUB>3</SUB>PO<SUB>4</SUB>和HNO<SUB>3</SUB>对其中的碱进行中和，制成液体肥料；液体肥料经养分调配及pH调整后进行酒精发酵或饲料菌蛋白发酵，提取酒精或饲料菌蛋白后剩下的残渣经添加氮肥和/或磷肥和/或微量元素和/或有机质和/或钾碱制浆黑液和/或菌剂后发酵，制成复合肥；所述的液体肥料也可接入固氮菌、解磷菌、解钾菌或再配合纤维素及半纤维素分解菌或其酶制剂后共同发酵，制成液体生物肥或生物肥接种剂；所述的液体肥料也可进行固液分离，制成液肥、固体肥或复合肥。本发明适用于钾碱制浆的综合利用。

<REC>

<申请号>=CN97100236.3

<名称>=草类纤维造纸制浆黑液的处理方法及处理装置

<申请（专利权）人>=郭毅力;中国计量科学院

<发明（设计）人>=郭毅力;董列

<申请日>=1997.01.10

<地址>=100013北京市北三环东路18号

<摘要>=本发明涉及一种草类纤维造纸制浆黑液的处理

方法及其处理装置,它包括在黑液中加入无机和有机高分子化

学絮凝剂,其特征在于:它还包括以下工序:旋流分离—核孔膜过

滤—微孔膜过滤—卷式高分子复合膜处理。本发明的主要特点

是突出的特点是靠物理过滤分离黑液中的有机物和碱,并在分

离的过程中分阶段回收各种不同的有机物。本发明处理黑液效

果好,经济效益显著,它可以广泛用于各种以草类纤维制浆的造

纸行业中。

<REC>

<申请号>=CN200510088564.6

<名称>=筛选装置

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=2005.08.04

<地址>=日本静冈县

<摘要>=本发明的目的是提供一种可提高精选效率的筛

选装置。一种筛选装置包含用以承装造纸原料的槽、将前述槽

分隔成一次室及二次室的圆筒状的滤网、连通前述槽的前述一

次室且将前述造纸原料供应至前述槽的造纸原料供应通路、连

通前述一次室且将包含无法通过前述滤网的异物的前述造纸

原料排出前述槽外的异物排出通路、连通前述二次室且将通过

前述滤网的前述造纸原料排出前述槽外的造纸原料排出通路、

位于前述一次室内且对向于前述圆筒状滤网设置并且连接于

旋转轴上的圆筒状元件、设于前述圆筒状元件上的第1叶片、

从前述圆筒状元件的侧面突伸设置的突伸元件、及于前述突伸

元件的端面垂下设置的第2叶片，此外，前述第1叶片具有从

前述圆筒状元件的侧面突出的突出部，及从前述突出部垂下且

与前述圆筒状元件的侧面分离的垂下部。

<REC>

<申请号>=CN87104778

<名称>=玻璃钢辊

<申请（专利权）人>=河北省衡水地区新生机械厂;河北省枣强县流常玻璃钢制管厂

<发明（设计）人>=杨振玉;杨可富;丁林广

<申请日>=1987.08.31

<地址>=河北省衡水市胜利东路82号

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸、纺织和印染机械使用

的玻璃钢辊及其制造方法。除两端连接轴承用的连

接体用钢材制成外，其余全部采用玻璃钢制成。根据

成品的直径和长度，用浸透了树脂的玻璃纤维交叉排

列缠绕，将两端的连接体镶嵌在辊体内。在缠绕时加

拉紧力和压碾力，经高温固化，表面车、磨后而成、工

艺简单，可节省80％的钢材、造价降低25％，重量减

轻50％，因而惯性小、节省了机械的能量和机身的载

荷。

<REC>

<申请号>=CN97102952.0

<名称>=造纸用筛离装置

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=1997.03.06

<地址>=日本静冈县

<摘要>=一种槽内具有多数筛网以

便一面可防止筛网之堵塞，一面高效率地

分离用纤维及异物的造纸用筛离装置。

<REC>

<申请号>=CN99801970.4

<名称>=填充组分的选择性保留及通过加强添加剂预处理,改进纸张性质的控制

<申请（专利权）人>=纳尔科化学公司

<发明（设计）人>=P·普鲁斯津斯基;R·杰库博斯基;J·R·阿姆斯特朗;S·W·罗森克朗斯

<申请日>=1999.05.28

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=一种用于在造纸工艺中增大造纸配料中填充组

分的保留和滤水性能的方法,该方法包括下述步骤:形成填充组

分的浆料,用约占固体总重量0.003—2.0%的酚类增强剂处理所

述浆料,形成预处理的填充组分浆料,把所述预处理浆料加入所

述配料中,并且把约占固体总重量0.003—0.5%的聚合絮凝剂加

入所述配料中,从而增大所述造纸配料中的所述填充组分的保

留和滤水性能。优选的增强剂是苯酚和甲醛的缩聚物,优选的絮

凝剂包含丙烯酰胺,甲基丙烯酰胺和/或N－乙烯基甲酰胺。

<REC>

<申请号>=CN90104181.5

<名称>=处理造纸黑液的聚沉分离法

<申请（专利权）人>=张沐恩

<发明（设计）人>=张沐恩

<申请日>=1990.06.05

<地址>=341000江西省赣州市红旗大道19号赣州地质学校

<摘要>=一种对造纸黑液进行处理和回收利用的方法。

该方法是在由挤浆机挤出的原汁造纸黑液中，添加2

～5％(克/毫升)固体氯化钙或氯化钙废漂液，使木

质素聚沉，然后通过过滤机过滤，得到固状木质素和

稀碱液，木质素可作为燃料利用，稀碱液可泵回蒸煮

球中循环使用或回收碱。该方法投资少，设备简单，

适应性强，大、中、小型纸厂均可采用，而且成本低、能

耗小，既能回收木质素，又能循环利用或回收碱，既治

理了水污染，又避免了大气污染。

<REC>

<申请号>=CN92100830.9

<名称>=造纸设备

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=J·L·钱斯

<申请日>=1992.02.10

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明公开了一种从纸浆制造纸幅的造纸设

备。该设备包括从纸浆形成纸幅的双网成型部。用

以压榨已成型纸幅的压榨部位于成型部的下游处，使

成型纸幅在没有开式牵引的情况下，从成型部延伸到

达压榨部。压榨部包括一倒装加长压区压榨。单层

干燥部位于压榨部的下游处，对已压榨纸幅进行干

燥。

<REC>

<申请号>=CN200410012242.9

<名称>=棉秆造纸方法及设备

<申请（专利权）人>=李进彬

<发明（设计）人>=李进彬;席元强

<申请日>=2004.04.20

<地址>=051530河北省石家庄市赵县城关镇7759号

<摘要>=本发明提供一种棉秆造纸方法，基本工艺包括：

棉秆粉碎，蒸煮，制浆，上纸机造纸，其特征在于在棉秆蒸煮

步骤中按照如下比例的重量百分数加入亚硫酸铵6，氧化镁

7.5，粉碎的棉秆余量，以固液比1∶2.5加入水，搅拌均匀升

温至150℃，压力6MP，保温4小时，至浆料达到硬度24－26g，

pH7.2－7.5出罐；再经双螺旋挤出机挤出黑液，采用高浓磨浆

机磨浆，洗涤，过滤，再磨浆，上纸机生产110－

180g/m<SUP>2</SUP>瓦楞纸。本发明所提供的

棉秆造纸方法，与麦秸造纸相比，紧度和抗拉强度均有较大提

高。

<REC>

<申请号>=CN02104153.9

<名称>=一种造纸用留着增效剂安蓝的制备方法

<申请（专利权）人>=牛华;彭雪萍;王留成

<发明（设计）人>=牛华;彭雪萍;王留成

<申请日>=2002.03.12

<地址>=450002河南省郑州市农业路邮局3号信箱

<摘要>=本发明提供了一种造纸用留着增效剂安蓝的制

备方法，其特征是该增效剂为一种无机高分子聚合物，其制备是采用Al<SUB>2</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>、FeCl<SUB>3</SUB>等按一定摩尔比在一定温度及剪切条件下，使其共聚成硅酸铝铁。该聚合物添加到造纸施胶过程中，可显著提高硫酸铝的效果，提高硫酸铝对细小纤维、填料、松香胶的留着率，增加纸张强度和白度，降低白水浓度，减少污染，调节系统离子平衡，有利于抄造顺利进行，同时可降低成本，增加效益。

<REC>

<申请号>=CN98106729.8

<名称>=造纸黑液治理综合利用方法

<申请（专利权）人>=乔凌星

<发明（设计）人>=乔凌星

<申请日>=1998.03.09

<地址>=030009山西省太原市康宁巷4号

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液治理综合利用的方

法,通过黑液提取,黑液的沉淀、提碱、分子筛再生、有机氮肥

生产、烧碱回收等工艺过程,将黑液中的重金属、纤维素、碱和

酸除去,得到液体有机氮肥回收了烧碱,用于农田灌溉和造纸工

业,做到了反复闭路循环,既节约了资源,又有利于环境。

<REC>

<申请号>=CN88103016.3

<名称>=造纸黑液治理与应用

<申请（专利权）人>=陈昭

<发明（设计）人>=陈昭

<申请日>=1988.05.06

<地址>=河南省焦作市造纸厂

<摘要>=本发明造纸黑液治理与应用，主要是利用硫酸铝

和造纸黑液进行化学反应，析出铝木素。铝木素可用

作粘合剂、人造板粘合剂、水泥减水剂和锯末混合拌

匀可制成保温材料，其残液色素已被消除，稍加处理

方可重复使用。

<REC>

<申请号>=CN95118814.3

<名称>=造纸制浆新工艺

<申请（专利权）人>=李学敏

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=1995.12.27

<地址>=056001河北省邯郸市滏东大街31号

<摘要>=本发明涉及一种造纸制浆新工艺，是由原料、切

断、除尘、蒸煮、筛选、漂白工序组成，其特点是在蒸煮

前增设了漂白工序，是先漂白后蒸煮，蒸煮后不需冲

洗，蒸煮用的碱性液、酸性液或漂白液可循环使用，造

纸制浆进程中不排放污水，不污染环境，可节约用水，

节省酸或碱，减少纤维流失，适用于酸法和碱法造纸

厂使用。

<REC>

<申请号>=CN01127421.2

<名称>=一种造纸污水的处理方法

<申请（专利权）人>=张承绍

<发明（设计）人>=张承绍

<申请日>=2001.09.18

<地址>=271038山东省泰安市岱岳区山口镇金山口环保化工厂

<摘要>=一种造纸污水的处理方法，其特点是用聚合铁

盐、碱性物料、聚丙烯酰胺为主要原料，按一定比例加到造纸

污水中，通过破解黑液的粘结度及分子结构，使造纸黑液中的

木质素、半纤维素、二氧化硅等成份进行分解、沉析，水渣分

离，上层水的CODcr去除率达80％以上，下层沉淀物经过干

燥床的渗透、干燥形成固形物。使用此方法投资少，方法简单，

易掌握推广。

<REC>

<申请号>=CN98111211.0

<名称>=瓦楞纸造纸废水废物回收剂

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.27

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=瓦楞纸造纸废水废物回收剂,属造纸回收剂。其废

水废物回收剂的配方为:(每升溶液中含有重量)聚合氯化铝325

—375克;高锰酸钾10—12克;用水加至一升。在瓦楞纸造纸过

程中产生的综合废水中加入上述回收剂,综合废水中的杂质与

水即可分离,清水送至造纸车间继续使用;废物(即较细的纸浆),

掺入至原纸浆中不断循环。该废水废物回收剂,使废水废物在造

纸过程中即进行了循环处理,节省了造纸原料,提高了造纸质量

造纸过程中几乎没有废水废物排出,减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN99121883.3

<名称>=电解黑液预转化液回收烧碱的方法

<申请（专利权）人>=李振江;李东旭

<发明（设计）人>=李振江;李东旭

<申请日>=1999.10.22

<地址>=071000河北省保定市广济路230号

<摘要>=一种从造纸黑液中回收烧碱的方法,尤其是用于

碱法非木材制浆黑液的碱回收。它是采用对黑液首先进行预转

化综合处理,使黑液中钠预先转化成纯净的氯化钠未饱和液,固

形物析出后分离出来,电解黑液预转化的氯化钠溶液制取烧碱

回收。电解中产生的氯气、氢气、氯水、及燃烧有机固形物后

产生的二氧化碳经净化,进行综合利用,生产盐酸、碳酸钠、次

氯酸钠再回用于黑液的预转化综合处理。使用该方法碱回收、

不产生碱灰、白泥对环境的二次污染,较同等规模的传统燃烧法

碱回收,可节约投资五分之二,总碱回收率80%以上,而且能实现

补充氯化钠后烧碱自给,碱回收可盈利运行。

<REC>

<申请号>=CN97180112.6

<名称>=制造含有微细颗粒填料的光滑无皱薄纸的方法

<申请（专利权）人>=普罗格特－甘布尔公司

<发明（设计）人>=K·D·温森

<申请日>=1997.09.19

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=公开了一种生产用于制造诸如浴巾、面巾纸和吸

湿毛巾之类的柔软、吸湿卫生制品的未起皱、结实、柔软和低

掉粉的薄纸纸幅。薄纸包含诸如木浆粕之类的纤维和诸如高岭

土粘土等非纤维素不溶于水的颗粒填料。所述的将非纤维素颗

粒填料混入薄纸的方法包括下述步骤：(a)提供包含造纸纤维

和非纤维素颗粒填料的造纸配料水悬浮体，所述颗粒填料占所

述薄纸的总重量的约1%至约50%，所述颗粒填料选自粘土、

碳酸钙、二氧化钛、滑石、硅酸铝、硅酸钙、氧化铝三水合物、

活性炭、珍珠淀粉、硫酸钙、玻璃微球体、硅藻土及其混合物。

更优选，所述颗粒填料是平均球形当量直径为约0.5μ－约5

μ的高岭土粘土；(b)使所述造纸配料水悬浮体沉积在行进的

多孔成形织物(85)的表面上，形成湿胚造纸纸幅(98)；(c)将所

述湿胚造纸纸幅(98)从成形织物(85)转移到第一转移织物(86)

上，后者以比成形织物(85)慢约5%－约75%的速度行进；和

(d)将湿胚造纸纸幅(98)从第一转移织物(86)经至少一台另外

的转移器转移到干燥织物(90)，在其上所述湿胚

造纸纸幅(98)受到无压缩干燥。

<REC>

<申请号>=CN99107875.6

<名称>=造纸黑液再生资源处理工艺

<申请（专利权）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<发明（设计）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<申请日>=1999.06.04

<地址>=457002河南省濮阳县工业路生物化工厂

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液再生资源处理工艺,

包括将造纸黑液过滤后在均化池中进行均化、用泵将化学絮凝

剂与均化后黑液在管道中混合、加入浮选凝聚剂,通过溶气水释

放悬浮工艺将水中已絮凝的可提取物不间断浮上水面,用收料

器将浮出物刮入收料槽中等步骤。本发明的工艺具有处理造纸

黑液速度快,流量大,成本低,能使黑液中的木质素磺酸钠等全部

析出,其余物质也可全部回用,节约了资源,减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN01105977.X

<名称>=再生泥浆瓦楞纸板

<申请（专利权）人>=浙江上峰包装集团有限公司

<发明（设计）人>=俞国强;谢小和;谢关土

<申请日>=2001.04.13

<地址>=311815浙江省诸暨市次坞镇浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种再生泥浆瓦楞纸板,其每百

份重量配比为:造纸泥浆70～80,废纸浆15～25,粘稠剂5～

10。其工艺流程为:将造纸泥浆压榨后清洗过滤,再入池拌和

废纸浆和粘稠剂,拌和均匀后上网压榨,烘干即得。本发明适用

于造纸厂的造纸泥浆的处理。

<REC>

<申请号>=CN98807420.6

<名称>=薄页纸的湿压榨方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;罗伯特·S·安普尔斯基;沃德·W·奥斯滕多尔夫

<申请日>=1998.05.29

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供了一种湿压榨纸幅的制备方法。在多

孔成形元件(11)上形成造纸纤维的纸胚(120),并传递至压印元

件(219)上,以便使纸胚中部分造纸纤维挠曲进入压印元件的挠

曲导管中。然后,利用多孔背衬元件(350),在压区(300)中对纸幅

(120),压印元件(219)和两个毛毯层(320,360)进行压榨,从而对纸

幅进行模制并使之脱水。

<REC>

<申请号>=CN200610043838.4

<名称>=改性壳聚糖造纸表面施胶剂的制备方法

<申请（专利权）人>=济南市化工研究所

<发明（设计）人>=吴祥亮;吴国利;鹿峰;朱力;王钦军

<申请日>=2006.04.21

<地址>=250100山东省济南市历下区工业南路106号

<摘要>=本发明介绍了一种改性壳聚糖造纸表面施胶剂

的制备方法，先将增效剂和稳定剂溶解在水中，再加壳聚糖－

丙烯酰胺－二甲基二烯丙基氯化铵共聚物与马来酸酐共聚物

钠盐交联衍生物，搅拌2小时；常温下放置12－36小时，过

滤，得到改性壳聚糖造纸表面施胶剂组合物。所得改性壳聚糖

造纸表面施胶剂应用于纸张的表面施胶，具有成纸表面强度

高、表面吸水性适中、性价比高等优点，比目前市场上使用的

苯乙烯－马来酸酐共聚物类表面施胶剂具有更好的效果。

<REC>

<申请号>=CN97107441.0

<名称>=一种造纸蒸煮废液的回收利用方法及其设备

<申请（专利权）人>=四川名山蒙山纸业有限公司

<发明（设计）人>=杨志明

<申请日>=1997.04.14

<地址>=625100四川省名山县城西郊

<摘要>=本发明是一种造纸蒸煮废液的回收利用方法及

其设备,属于造纸废液回收技术领域。本发明利用蒸球内蒸气压

力,使废液通过料液分离器(6)压入喷放管(3)内,并经喷放阀门(4)

流入回收池内进行浓缩处理成粘合剂产品。改变了现在中、小

型造纸厂采用料液一同从蒸球内排出后再进行提取的常规方

法,工艺简单,操作方便,设备投资少,生产周期短,并能治理中、小

型纸厂的环境污染,变废为宝,适于5000T－15000T造纸厂推广

应用。

<REC>

<申请号>=CN96118742.5

<名称>=波压制浆无污染造纸工艺

<申请（专利权）人>=南智军

<发明（设计）人>=南智军

<申请日>=1996.08.07

<地址>=712000陕西省咸阳市沣东造纸厂

<摘要>=本发明涉及一种不用化学药品，不蒸煮，不洗浆的

波压制浆无污染造纸工艺，其特点是原料经碎草、洗草、预加

热、磨浆、除碴、浓缩、抄纸卷取成品，预加热采用微波，超声

波或蒸气方式预热。本发明取消了化学煮蒸，消除了对环境的

污染，其污水排放达到或超出了国家标准。用本发明制浆造纸

得浆率达85％，降低了纸张的成本，提高了纸张的质量，本工艺

流程简化，设备投资小，原料丰富，特别适用于中小纸厂设备改

造及乡镇企业纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01126200.1

<名称>=双环形叠层造纸毛毯底网及其织造方法

<申请（专利权）人>=上海金熊造纸网毯有限公司

<发明（设计）人>=李家律;章贵荣;陈风;徐秀宝

<申请日>=2001.07.17

<地址>=200335上海市长宁区北翟路305号

<摘要>=纺织工业中生产和造纸行业中应用的双环形叠

层毛毯底网用直径为0.15～0.5mm锦纶丝或涤纶丝为原料，用

单股或合股丝做经纬纱，上下两层用斜纹或破斜纹组织，用

1+1、1+2或2+1叠层织造。织造时应用同一台织机，上下两

层经纱分别从两组经轴上退解，退解下来后合成一片经过后

梁，分别穿过综丝、综框和钢筘。由开口装置按上下层组织结

构控制综框上下运动，由三把梭子分别引入纬纱形成织物，完

成织造要求。用这种方法制织的底网，上下层经纬纱张力均匀，

产品质量好，制成造纸毛毯底网可以适应高速造纸机用。

<REC>

<申请号>=CN200410093808.5

<名称>=皱纹胶粘带原纸的生产方法

<申请（专利权）人>=尚占全

<发明（设计）人>=尚占全

<申请日>=2004.11.30

<地址>=300402天津市北辰区新宜白大道田园小区7号楼1门301

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，涉及一种皱纹胶粘带原纸的生产方法，皱纹胶粘带由防粘层、皱纹原纸和胶粘层组成。采用100％漂白针叶木硫酸盐针叶木浆，经粘状方式打浆，成浆打浆度为45°SR－55°SR，造纸湿强剂施加于储浆池中，成浆进行造纸湿强剂处理，上纸机抄纸，湿法起皱，干燥、卷取，而制成湿强皱纹纸，随后引入机内涂布装置进行防渗剂胶液涂布加工处理、干燥、成品、卷取而制成皱纹胶粘带原纸，其表面具有明显的细密、不规则的皱纹纹路效果，伸长率为10％－15％，湿强度为20－30％左右，并具有良好的防渗性能，满足了皱纹胶粘带产品的使用要求。本发明的生产工艺设计合理，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN89106694.2

<名称>=二氧化硫酸化法处理碱法造纸黑液

<申请（专利权）人>=中国科学院环境评价部

<发明（设计）人>=孙连超;徐良才;穆环珍;范秀英;杨淑兰;张尊

<申请日>=1989.09.04

<地址>=北京市海淀肖庄林大后院

<摘要>=本发明提供了一种用二氧化硫酸化处理碱法造

纸黑液的新方法，黑液中木质素被沉过滤回收，滤液

可经蒸发结晶回收亚硫酸钠，也可直接用于配制亚硫

酸钠法制浆的蒸煮药液。本方法原料来源广泛、方法

简便、投资少，既回收了木质素又间接地回收入了碱，

经济效益好，易于在中小造纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96112369.9

<名称>=造纸黑液处理新方法

<申请（专利权）人>=王允洪;张合亭;侯杰

<发明（设计）人>=侯杰;刘兴旺;杨玉杰;孙健辉;夏四清;张合亭;王允洪

<申请日>=1996.10.09

<地址>=450003河南省郑州市纬二路73号楼王麦贵转

<摘要>=本发明涉及一种造纸废水处理方法,特别是涉及

一种造纸黑液处理方法。本发明特征在于黑液首先在贮存池内

加入产酸菌进行微生物酸化处理,其次经酸化后黑液中加入酸

性载体,加以搅拌析出木素,出水进入二段处理(中段废水处

理)。本发明由于大大降低了黑液处理成本,因而解决了我国碱

法草浆厂造纸废水处理设施“建得起,用不起”的难题,从而产

生明显的经济效益、环境效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200510038358.4

<名称>=造纸过程中微粒助留助滤剂的添加方法

<申请（专利权）人>=姚茜

<发明（设计）人>=姚茜;郭建文

<申请日>=2005.02.18

<地址>=210008江苏省南京市玄武区唱经楼西街5号1404室

<摘要>=本发明针对现有的微粒助留助滤剂加入方法与

纸机车速不匹配而导致用量高、效能低的问题提供了一种新的

造纸过程中微粒助留助滤剂的添加方法，其特征是在流出压力

筛之后、流进流浆箱之前的纸浆中加入由聚合物和微粒子组成

的微粒助留助滤剂。具有用量低、降低化学品成本20～30％、

提高纸料的网上单程保留率和成纸灰份、降低了纸张生产成

本、提高了产品竞争力、改善了成纸的匀度和纸机的运行性能

的优点。

<REC>

<申请号>=CN01126525.6

<名称>=纳米再生泥浆纸

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2001.08.23

<地址>=311815浙江省诸暨市浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种纳米再生泥浆纸，其每百份重

量配比为：造纸污水泥浆20－80，纸浆20－60，纳米材料2

－20，化学助剂1－5。其工艺流程为：将造纸污水泥浆压榨后

清洗过滤，再入池拌和纸浆和纳米材料以及化学助剂，拌和均

匀后送至造纸生产线上网压榨，烘干即得。本发明适用于造纸

厂的造纸污水泥浆的处理。

<REC>

<申请号>=CN89105646.7

<名称>=一种书画用纸的制作方法

<申请（专利权）人>=陆费幼∴

<发明（设计）人>=陆费幼∴

<申请日>=1989.08.05

<地址>=200040上海市南京西路1191号2丙室

<摘要>=一种书画用纸的制作方法，涉及造纸技术。使用

广泛存在的棉纤维浆为主要原料，添加纯度略低的纤

维品种浆为辅助原料，在笔墨效果、装裱效果、老化时

限、结构与外形等技术指标上明显优于一般书画纸，

不受原料的限制，可大量生产，而且成本低。改变配

方，可产出不同等级和不同特点的书画纸，以满足各

种消费者的需要。

<REC>

<申请号>=CN02151723.1

<名称>=草浆造纸黑液分离剂制造及其应用技术

<申请（专利权）人>=石华才

<发明（设计）人>=石华才

<申请日>=2002.12.27

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市凤凰南街南9号银川环境保护所

<摘要>=本发明是一种草浆造纸黑液分离剂的制造及其

应用技术，其工艺过程包括：黑液分离剂的制造、黑液提取、

黑液分离、沉淀物燃烧、上清液苛化碱液回用制浆。本发明一

次性投资少，只有传统碱回收的10％左右，在治理污染的同时，

还可以产生一定经济效益，碱回收过程中耗能低，经济效益、

社会效益、环境效益好。

<REC>

<申请号>=CN98807130.4

<名称>=纤维素纸幅、利用具有成角度横截面结构的造纸网带制备所述纸幅的方法和装置、以及制备所述造纸网带的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=拉里·L·休斯顿

<申请日>=1998.05.18

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了造纸用穿透干燥网带(10)和所述网

带的制备方法,以及在所述网带上生产的纸幅和所达纸幅的制

备方法。所述网带(10)包含树脂状骨架(20);所述树脂状骨架(20)

具有限定X－Y平面的纸幅侧表面(21)、与纸幅侧表面相对的

背面(22)、与X－Y平面垂直的Z－方向,以及在所述纸幅侧表

面和所述背面之间延伸的许多不连续的挠曲导管(30)。每一个

不连续的导管(30)均有一轴(33)和壁(35)。至少一些不连续的导

管(30)的轴(33)和Z－方向之间形成锐角(Q)。优选的是,所述网

带还包含:连接至树脂状骨架(20)上的透气的增强结构(50)。在

所述网带上制得的纸幅至少有两个以非随机且重复图案分布

的区:宏观单平面的、构图的,且基本连续的网状区,和包含不连

续圆顶的圆顶区,所述圆顶在至少一个方向由所述网状区延伸,

以致使该至少一个方向和Z－方向之间形成锐角。

<REC>

<申请号>=CN88105886.6

<名称>=化学分离处理硫酸盐法造纸黑液

<申请（专利权）人>=四川农业大学

<发明（设计）人>=漆玉邦;徐光华

<申请日>=1988.04.19

<地址>=四川省雅安四川农业大学

<摘要>=本发明是关于硫酸盐法造纸黑液的处理及碱回

收方法。其特点是采用化学分离法用酸将黑液酸度

调节为pH1.5～5.0、反应温度60～90℃，经真空过

滤、电渗析、蒸发浓缩等，使硫酸钠溶液浓度为10～

20％，送入阳离子交换膜电解槽中电解，获得硫酸与

硫酸氢钠的混合物和氢氧化钠，硫酸与硫酸氢钠的混

合物用于处理新的黑液，以沉淀木质素，氢氧化钠用

于制浆造纸。本方法投资少、效益高，特别适用于草

浆类中、小型造纸厂治理黑液污染及碱回收利用。

<REC>

<申请号>=CN98812549.8

<名称>=在机器横向上具有增强拉伸强度的纸张

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=P·S·林;M·J·雷科斯克

<申请日>=1998.12.10

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明公开了一种方法和制品以得到具有提高

机器横向拉伸强度的纸张。该方法包括采用机器横向可拉伸的

织物,其上置有湿纸张。该方法使产品具有提高的机器横向拉伸

强度。

<REC>

<申请号>=CN88105707.X

<名称>=全苇浆造双胶纸的方法

<申请（专利权）人>=湖南津市市造纸厂

<发明（设计）人>=贺镇贤;涂南玉;黄大雄;田家海;何仁清

<申请日>=1988.05.09

<地址>=湖南省津市市窑坡渡301号

<摘要>=本发明是用全苇浆生产双胶纸的方法，纸浆的处

理采用了合理的工艺参数，特别是在提高纸浆白度方

面，采用了轻度漂白、强化调色处理的方法，使苇浆白

度突破了85％，全苇浆生产双胶纸的成功，对于降低

生产成本，节省木浆，减少国家外汇支出，扩大非木材

纤维原料制浆造纸的领域有着重要意义。

<REC>

<申请号>=CN94109402.2

<名称>=一种造纸用助剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=许辉

<发明（设计）人>=许辉;张德云

<申请日>=1994.08.25

<地址>=650233云南省昆明市小菜园省烟草工业研究所

<摘要>=本发明提供一种原料易得，成本低、生产工艺简

单，无毒无污染、稳定性好，实用性强的多功能造纸助

剂，它作为非木纤维造纸增强剂，能用非木次浆造出

好纸和高档纸。助剂的配比为(按重量比)魔芋精粉

∶液体烧碱∶氯乙酸∶水∶酸类催化剂是100∶20

—110∶10—50∶70—250∶0.1—1，反应温度30—

80±2℃，反应时间15—36小时，产物是砂糖状固含

量为35—55％的助剂。

<REC>

<申请号>=CN98110454.1

<名称>=用于解决造纸污染的蒸煮剂

<申请（专利权）人>=李占争

<发明（设计）人>=李占争

<申请日>=1998.09.11

<地址>=471000河南省洛阳市王城路八号洛阳市专利事务所陈元刚转

<摘要>=本发明涉及一种造纸技术,其提出的蒸煮剂同麦

草(稻草)一同加入蒸球,用循环水蒸煮,不使用漂洗水,节约了能

源,循环液定期处理而不排放,少量的毛布水排放符合国标工业

废水排放标准。该蒸煮剂的组成和配比为(公斤):碳酸氢铵

150～200,尿素2～3,亚硫酸铵40～80,氧化镁2～3,滑石粉27～

35,硅酸钠1～2,净洗剂等1.5～2.0等。

<REC>

<申请号>=CN97181262.4

<名称>=蓬松且平滑的纸幅的制造方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·V·费恩

<申请日>=1997.11.14

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种纸幅和制造该纸幅的方法。在一个实施例中,

纸幅包括连续的相对较薄区域和多个离散的相对较厚区域。相

对较厚区域设置在相对较薄区域的平面上。纸幅可包括相对加

花表面和相对平滑表面。这种纸结构可相对更快、更有效地干

燥,并且可在具有相对光滑表面的同时,提供增强的吸湿性和松

密度。

<REC>

<申请号>=CN94116458.6

<名称>=纸的防伪特征的改进

<申请（专利权）人>=波特尔斯有限公司

<发明（设计）人>=P·豪兰德

<申请日>=1994.09.26

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=本发明涉及纸中防伪特征的改进，特别涉及造纸

方法和纸的透明化选择区，以提供增强的防伪特征，

本发明提供的造纸方法包括如下步骤：将纤维沉积在

支承表面以形成多孔吸收纸；将含虹彩物质包括透明

化树脂的组合物施于该多孔纸的至少一部分上；然后

用上胶树脂浸渍多孔纸。

<REC>

<申请号>=CN200610036718.1

<名称>=造纸增强添加剂

<申请（专利权）人>=阳文淞;

<发明（设计）人>=阳文淞

<申请日>=2006.07.28

<地址>=528244广东省佛山市南海区里水镇流潮路3号

<摘要>=本发明公开了一种造纸增强添加剂，其特征在于，它是由如下组份构成：10－93％淀粉、4－40％硼砂、1－6％烧碱、0.5－10％稳定剂、0.5－10％胶联剂、0.01－8％树脂、0.06－1％水。采用上述组份的增强添加剂具有粘合力强，性能稳定，生产的纸具有成本低，质量好等优点。

<REC>

<申请号>=CN90107559.0

<名称>=造纸黑液处理剂及处理方法

<申请（专利权）人>=汪德山

<发明（设计）人>=汪德山

<申请日>=1990.09.07

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市道里通达街120号B栋九门3-1号

<摘要>=一种造纸黑液处理剂及使用该处理剂治理黑液

的方法，本处理剂由盐酸氧化铝、氧化亚铁、氧化钙、

氧化镁及精选粉煤灰组成，往造纸黑液里加入1～

5％(重量比)本处理剂经搅拌后自然沉降几小时，上

层清水达到国家标准，可回用或排放。本发明的处理

剂易制造，成本低，黑液处理工序和设备简单，投资费

和运转费低，并且节省能源，经济效益和社会效益

高。

<REC>

<申请号>=CN00135729.8

<名称>=大型造纸污水净化利用法

<申请（专利权）人>=张桂林

<发明（设计）人>=张桂林

<申请日>=2000.12.19

<地址>=301800天津市宝坻县史各庄乡窦家桥村

<摘要>=本发明提供了一种化学反应法来处理造纸污水

的方法,向污水中加硝酸和氧化剂进行氧化分离中和反应后,再

加入纯碱、催化剂和沉淀剂进行沉淀反应,约45分钟即可处理

完毕。本发明提供的方法简单、快速,处理效果优于传统的生物

厌氧法,处理后的水可二次利用。

<REC>

<申请号>=CN96112545.4

<名称>=无黑液造纸制浆新工艺

<申请（专利权）人>=李学敏

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=1996.09.12

<地址>=056001河北省邯郸市邯山区滏东南大街31号

<摘要>=本发

明属于无黑液造纸

制浆新工艺，是由

原料、除尘、漂白、

筛选、纸浆入库工

序组成，去掉了切

断、蒸煮、冲洗工序，工艺流程短，根除了黑液或红液产生根源，

造纸制浆过程中无污水排放，不污染环境，漂白液循环使用，可

节水、减少纤维流失，不用碱或酸，投资少、见效快，适于碱法或

酸法造纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN89104007.2

<名称>=多功能小型碱回收烟气余热锅炉

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1989.06.12

<地址>=广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=本发明创造涉及纸浆厂制浆废液燃烧后废气热

量及碱尘的回收设备，它主要由余热锅炉、碱尘自动

分离捕集系统和支座组合而成。主要用于20吨浆

/日以下的小型厂，也可用于30吨浆/日左右的中

型厂。它能使烟气余热转换成蒸汽、热水和热风供生

产使用，烟气余热的利用率高达80％左右。它还能

使烟气中的大量碱尘自动分离、捕集和回炉，它与文

丘里配合，总除尘率约90％，碱回收率提高5～

10％。

<REC>

<申请号>=CN96195835.9

<名称>=用作ASA施胶促进剂的合成阳离子聚合物

<申请（专利权）人>=CYTEC技术有限公司

<发明（设计）人>=R·B·瓦瑟尔

<申请日>=1996.07.25

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明揭示了用作烯基丁二酸酐施胶促进剂的

合成阳离子聚合物。在造纸中,加入特定的能与烯基丁二酸酐反

应的合成阳离子聚合物,能够提高疏水的纤维素胶料的施胶效

率。合成阳离子聚合物有代替淀粉成为造纸中有效的促进剂的

趋势。

<REC>

<申请号>=CN90109675.X

<名称>=一段法草浆造纸黑液除硅技术

<申请（专利权）人>=云南省环境科学研究所;云南省陆良造纸厂

<发明（设计）人>=胡培铎;陈静;陈荣光

<申请日>=1990.11.27

<地址>=650034云南省昆明市王家坝23号

<摘要>=本发明提供了一种一段法草浆造纸黑液除硅技

术。它应用了已有的烟道气中和处理方法，其特点是

挤浆黑液不经蒸发浓缩，以6—7B°e稀浓度进行处

理，在一定的pH、温度、时间等析硅最佳工艺控制条

件下，使其硅去除率＞90％、木质素损失＜1.5％、碱

损失＜2％，几项指标均接近和达到国外先进水平，

而其投资、能耗等则远低于国外同类技术。经该技术

除硅，纸厂黑液碱回收率提高、有机污染降低、社会、

经济、环境效益显著。

<REC>

<申请号>=CN200410050230.5

<名称>=造纸真空泵冷却及热回收装置

<申请（专利权）人>=大连葆光节能空调设备厂;张立均

<发明（设计）人>=张立均

<申请日>=2004.08.09

<地址>=116600辽宁省大连市经济技术开发区海青街道二道河村

<摘要>=一利用水源热泵技术在造纸过程(冷却真空泵与

提供溶药用水工序)中做到全热利用的系统。热泵机组一侧连接

造纸机的真空泵冷却系统，另一侧连接热水加热系统(热水用于

造纸生产溶解化学药物)。因真空泵工作的水质不好，为不让这

部分进入热泵机组，加了一组换热器将其与机组隔开。热泵机

组的蒸发器可向真空泵提供冷源，冷凝器向溶药用水提供热

源。这样能效比可以达到1∶8，即输入1Kw的电工可以得到

8Kw的热能，可做到最大限度的节能。

<REC>

<申请号>=CN97196807.1

<名称>=用具有选择的渗透率的毡制造湿辊压薄纸的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·阿普尔斯基;沃德·W·奥斯滕多夫

<申请日>=1997.06.23

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供制造湿辊压纸幅的方法。选纸纤维的

初期纸幅在带孔的成形件上形成,并转移到压印件,使得初期纸

幅中的造纸纤维偏转到压印件的偏转导管中。纸幅和压印件随

后在压缩咬合区中的第一脱水毡和第二脱水毡间受辊压,使得

造纸纤维进一步偏转到压印件的偏转导管中,并将水从纸幅的

两面除去。压缩咬合区具有延伸的长度,并包括凸、凹相对的压

缩表面。第一毡靠近纸幅的第一面。压印件在纸幅的第二面和

第二毡间。第二毡具有大于第一毡的空气渗透率。

<REC>

<申请号>=CN00809274.5

<名称>=制造印花纸的造纸带

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=保罗·丹尼斯·特罗汉

<申请日>=2000.06.26

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种造纸带和由这种造纸带所制造的纸。造纸带

包括一个带有图案的框架(12)和一个增强件(14)。造纸带可以

用作空气干燥带、成型网、里网、常规压毡等等。造纸带有一

个增强件和一个从增强件延伸的框架。框架中间各个部分是斜

槽(16)。框架被向斜(18)断开和分割。造纸带上的框架、向斜

和斜槽部分分别赋予在这些区域上所制造的纸相应的第一、第

二和第三强度值。与向斜对应的纸区域的强度值介于与框架和

斜槽对应的纸区域的强度值之间。例如,若根据本发明的造纸带

用作空气干燥带,对应于向斜的纸区域的密度将小于对应于框

架的纸区域的密度,但大于对应于斜槽的纸区域的密度。相反,

若根据本发明的造纸带用作成形网,对应于向斜的纸区域的基

本重量将大于对应于框架的纸区域的基本重量,但小于对应于

斜槽的纸区域的基本重量。

<REC>

<申请号>=CN99116492.X

<名称>=碱法制浆造纸黑液脱除木素处理工艺

<申请（专利权）人>=孙海明;张富强;唐启;王金本;冯玉军

<发明（设计）人>=孙海明;张富强;唐启;王金本;冯玉军

<申请日>=1999.05.27

<地址>=462500河南省舞钢市安寨路1号海明集团公司

<摘要>=一种碱法制浆造纸黑液脱除木素工艺,直接向碱

性黑液中加入有机聚合电解质A聚丙烯酰胺、聚丙烯酸盐及其

取代衍生物等,溶解后再加入酸性物质B,调节黑液的pH值≤5,

木素立即聚集、析出,分离出的固形物用作工业原料,生产有机

无机复合肥,回收液回用于制浆系统,本发明工艺简单,操作方便,

运行可靠、费用低,一次性投资少,木素分离彻底,既治理了污染,又

综合利用了资源,具有显著的环境,社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90107652.X

<名称>=木质素分离机与黑液净化技术

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=卢今怡

<申请日>=1990.09.08

<地址>=510641广东省广州市天河区五山

<摘要>=为了从造纸蒸煮黑液中提取较纯的木质素进行

工业利用，并使黑液得到治理，发明了木质素分离机

及其分离木质素净化黑液的一整套设备和技术，其特

征在于该设备和技术把黑液溶气，酸析和气浮分离集

于同一体系并采用了(1)蒸煮黑液预处理，(2)木质素

的絮凝与分离，(3)木质素的脱水和(4)分离液的后处

理等四个步骤组成的工艺流程及相应的生产工艺条

件，实现了生产连续化，达到化害为利的目的。

<REC>

<申请号>=CN98112354.6

<名称>=一种含黑液造纸废水的治理方法

<申请（专利权）人>=曾兆祥

<发明（设计）人>=曾兆祥

<申请日>=1998.02.24

<地址>=410205湖南省长沙市河西望城坡湖南仪器仪表总厂9栋102室

<摘要>=本发明为一种含黑液造纸废水的治理方法，其中

在pH3—5的条件下用捕捞机或微网过滤机分离黑液中的木质

素，橙色清液再与中段水汇合进行内电解处理，经内电解处理

后的混合水再用复合混凝剂及其使用方法进行一至二次处理，

出水即可达标回用。本发明具有处理设施简单，投资少，不需

复杂设备，易操作，运行成本低，处理效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN99120156.6

<名称>=碱法造纸废液的一种资源化治理方法

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=1999.09.06

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=碱法造纸废液的一种治理方法。通过将造纸废液

和石灰、陶土等无机物进行混合加工成膏状或固体粉末状物质,

可以制得在型煤工业、建筑工业上具有广泛用途的高性能粘结

剂,不但可以增加造纸业收入,同时也使造纸废液得到了根本治

理。由于在我国现有工业水平条件下,每年大约有5亿吨的型煤

市场及广大的建筑市场,因此该产品具有十分广泛的应用前景

和良好的社会、经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99810194.X

<名称>=纸张制备方法

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=I·M·瓦林

<申请日>=1999.08.16

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=本发明涉及一种在造纸机上的造纸方法,该方法

包括:提供纤维素稀浆悬浮液,借助添加选自天然和合成聚合物

的聚合物助留剂的水溶液而使该悬浮液絮凝,并由此形成絮凝

的悬浮液,对絮凝的悬浮液进行剪切,借助添加含水再絮凝悬浮

液而使剪切的悬浮液再絮凝,通过造纸网使该再絮凝的悬浮液

滤水而形成纸页,然后对纸页进行干燥,其特征在于:在剪切之后

和滤水之前,将基本上完全熬煮的淀粉添加至悬浮液中。

<REC>

<申请号>=CN95103948.2

<名称>=缸外燃烧式造纸蒸煮烘干装置

<申请（专利权）人>=杨森伟

<发明（设计）人>=杨森伟

<申请日>=1995.04.11

<地址>=473400河南省唐河县城县化肥厂

<摘要>=本发明属

于造纸机械技术领域，是

一种缸外燃烧式蒸煮烘

干装置系统。主要特点是

采用缸外燃烧炉、蒸发

器、原料蒸煮池、烘缸、

烟囱，为了提高燃烧气运

载吸引能力及二次燃烧供氧，还在燃烧炉顶方设有喷射器、鼓

风机，为了充分利用软水提高蒸汽量，在蒸发器和蒸煮池之间

设汽水分离器，为了提高烘干效果，在烘缸内设有燃烧气导流

器。与现有技术相比，可以烟煤为燃料，降低了燃料成本，一

个热源既可烘干坯纸又可蒸煮原料，有效生产时间提高。

<REC>

<申请号>=CN01126928.6

<名称>=纳米微粒再生泥浆纸

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2001.09.29

<地址>=311815浙江省诸暨市浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种纳米微粒再生泥浆纸，其组分

的重量份数为：造纸污水泥浆20－80，纸浆20－80，纳米级

碳酸钙材料2－20，起凝聚作用的化学助剂1－5。本发明的制

作工艺流程为：泥浆泥浆压榨清洗(过滤)入池加纳米级碳酸钙

材料掺和纸浆及起凝聚作用的化学助剂搅拌混和上网压榨烘

干出纸复卷出成品。

<REC>

<申请号>=CN97107516.6

<名称>=用木屑制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=彭承炳

<发明（设计）人>=彭承炳

<申请日>=1997.05.22

<地址>=635000四川省达川钢铁厂多经公司

<摘要>=本发明涉及制造纸浆的方法，特别是涉及用木屑

制造纸浆的方法。其工艺特点为：碱及硫化盐溶液的配制、木

屑的加入、装入反应球内，经空转和加压制成纸浆，木屑中锯木

面的含量小于30％。本发明不仅拓宽了木屑的使用价值，而且

解决了一般造纸厂在现有条件下不能用木屑制造纸浆的技术

难题，生产出来的纸浆纤维较长且均匀，能满足生产加工各种纸

张的质量要求，具有极大的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN96118827.8

<名称>=高效简便施胶剂

<申请（专利权）人>=付勇

<发明（设计）人>=付勇

<申请日>=1996.10.21

<地址>=710025陕西省西安市东郊田王2街坊2楼1单元1号

<摘要>=一种造纸工业用施胶剂,由氧化聚乙烯、石蜡、松

香、乳化剂、氢氧化钾及水等物质按一定配制比例制备而成,

具有取材容易、成本低、通用性强、施胶度好以及易于集约化

大规模生产的特点,可极大程度地增强与纸张纤维的结合力,在

提高纸张强度、白度、光滑度、不透明度、手感及适印性等性

能指标方面均具有明显的效果。

<REC>

<申请号>=CN98812353.3

<名称>=以减小的能量输入制造低密度纸巾的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;S·L·贝恩克;R·I·古斯基;F·S·哈达

<申请日>=1998.10.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=非挤压性脱水设备产生气流,该气流可以用来以

能效方式除去纤维素织物中的水分。而且,可以改造湿压机,以

便用比穿透干燥法高的能量/资金效率经济地制造低密度纸

巾。例如,通过使气体穿过织物,并且其能效比使用相同速度真

空脱水所能得到的能效高至少10%,这样,纤维素织物可以从热

后成形稠度非挤压脱水成持水稠度的约25%。在具体的实施例

中,可以利用每英寸纸张宽度约13或更小马力使织物非挤压脱

水到持水稠度的至少70%,或者利用每英寸纸张宽度约30或更

小马力使织物非挤压脱水到持水稠度的至少80%,二者都是在

2500英尺/分钟或更大的速度下实现。

<REC>

<申请号>=CN02123600.3

<名称>=造纸制浆黑液中氢氧化钠的回收和再利用的方法

<申请（专利权）人>=李德平;吴铁伟

<发明（设计）人>=李德平;吴铁伟;李高鹏

<申请日>=2002.07.05

<地址>=100081北京市海淀区魏公村路8162信箱1分箱308室

<摘要>=本发明涉及一种造纸制浆黑液中氢氧化钠的回

收再利用的方法,其特征在于黑液过滤后除去纤维和杂质,用电

解制氢氧化钠得到盐酸中和,然后再用沉淀、过滤方法进一步净

化的氯化钠溶液,按常规方法电解得到的再生氢氧化钠返回造

纸制浆而盐酸返回过滤后的黑液进行中和,形成闭路循环回收

氢氧化钠和再利用,该方法具有简单、基建投资小、运行费用

低、不用外购氢氧化钠,可降低生产成本、无污染的优点及效

果。

<REC>

<申请号>=CN96116902.8

<名称>=水果生长保护纸强化配方

<申请（专利权）人>=南京林业大学;江苏省盱眙县造纸厂

<发明（设计）人>=叶晓春;梁建平;廖金华;景宜;于光灿;盛刚;许正国

<申请日>=1996.04.22

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路

<摘要>=一种供造纸工艺的打浆阶段添加用的水果生长

保护纸强化配方，其特征在于分别加入0.8～2.0％的

聚酰胺环氧树脂(PAE)、1.5％的松香石蜡胶和8～

10ppm的二苯甲酮。还可加入少量的硫酸铝和碱性

染料。用本配方强化的水果生长保护纸制作的果实

套袋用于苹果、梨的套袋时，在果树上放置4个月左

右，其袋形基本完好，极少破损，套袋内的果实生长正

常，且明显提高了果实的外观等级。纸张的物理性能

完全满足了水果生产的要求。

<REC>

<申请号>=CN200610048966.8

<名称>=浸渍美纹原纸及生产工艺

<申请（专利权）人>=李建明

<发明（设计）人>=李建明

<申请日>=2006.01.06

<地址>=311414浙江省富阳市大源镇亭山东路杭州新兴纸业有限公司

<摘要>=一种浸渍美纹原纸及生产工艺，所述的浸渍美纹

原纸至少选用100％的进口木浆，按造纸工艺制成美纹原纸，

在该美纹原纸的至少一个表面浸渍有8－

12g/m<SUP>2</SUP>的进口胶乳层；其生产工

艺包括配制浆料，碎浆机碎解，打浆，添加辅料，经造纸网部

成形，压榨脱水，大缸预烘并起皱，再经红外线、二缸干燥，

卷取，复卷分切，完成美纹原纸生产；再将美纹原纸在浸渍机

上浸渍进口胶乳，在美纹原纸的表面形成8－

12g/m<SUP>2</SUP>的进口胶乳层，再经干燥，

卷取，复卷分切即完成浸渍美纹原纸生产；它具有生产工艺简

单，产品质量可靠，能满足各方用户的使用要求，扩大了产品

的使用范围，便于推广应用等特点。

<REC>

<申请号>=CN96192749.6

<名称>=用于造纸机的过程控制方法和设备

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=赫伯特·弗鲁莫托;乌尔里奇·格尔德曼;格哈特·蔡纳

<申请日>=1996.03.19

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种用于在造纸和造纸板时的过程控制方法和

设备,其中为了制造脱墨纸浆已经建议使用测定光谱和/或物理

参数的测量装置及在其下游的神经网络,由此来获得运行机构

现有的调整或控制装置的修正量。按照本发明,借助于测量装置

测定用于造纸和造纸板的原料或它们的中间产品或最终产

品。由此,尤其可以说明有关纸和纸板的质量,与此同时可以导

出用于反向调整和/或正向调整的信号。

<REC>

<申请号>=CN01114472.6

<名称>=一种造纸助剂配方

<申请（专利权）人>=赵炳晨

<发明（设计）人>=赵炳晨

<申请日>=2001.05.19

<地址>=413000湖南省益阳市佳成化工有限公司

<摘要>=本发明公开了一种造纸助剂配方,其特征是这种

配方包括硫酸氢钠、烷基磺酸钠、聚氧乙烯烷基醚、渗透剂

mp、水,其重量百分比为硫酸氢钠6－7.5%、烷基磺酸钠6.5－

8%、聚氧乙烯烷基醚12－15%、渗透剂mp0.1－0.5%、水70

－75%,各组份的重量百分比之和为100%。其中所述硫酸氢钠

为无水硫酸钠、浓硫酸(98%)、水按重量百分比12%∶24%∶

64%混合在水温为20度时制成,本配方具有生产效率高、能降

低环境污染等特点。

<REC>

<申请号>=CN99803703.6

<名称>=纸的湿强度改进法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=孙桐;J·D·林赛

<申请日>=1999.02.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明是一种改进含水阳离子湿强度添加剂效

力的方法,包括用活性阴离子化合物预处理纤维素表面,从而在

纤维素表面上提供阴离子位点,使之适于在所述纤维素表面保

留高比例所述阳离子湿强度添加剂。令纤维素表面的该湿强度

添加剂固化或与纤维素表面起反应。采用较低剂量的阳离子湿

强度添加剂所获得的纤维材料却有异常高的湿强度。优选的活

性阴离子化合物包括具有适合共价键合到纤维素表面羟基上

的活性基团,且有能吸引水溶液中阳离子湿强度化合物的磺基

或其他阴离子端基的化合物。本发明还包括防止高产率纤维光

照泛黄,同时改善湿强度性能的措施。

<REC>

<申请号>=CN94112259.X

<名称>=一种造纸黑液处理和回收利用技术

<申请（专利权）人>=上海达意实业公司

<发明（设计）人>=张寿清

<申请日>=1994.08.08

<地址>=上海市长阳路147号

<摘要>=本发明涉及造纸废水处理，其特点是：在常温、常

压、中性条件下，用CY系列脱稳剂将造纸黑液中的

悬浮物凝聚后过滤，滤液经厌氧—好氧生物方法处理

后排放；滤渣烘干后，送普通固体燃烧炉焚烧生产蒸汽；烧后残渣加Ca(OH)<SUB>2</SUB>水溶液苛化回收碱。经本技术处理后，滤液的DOC<SUB>cr</SUB>≤500毫克/升以下，可回收70-90％的碱和95％的潜能，可省去多效薄膜蒸发器，免建专用液体燃烧炉，可节约基建费用一半，特别适用于草浆造纸黑液处理。

<REC>

<申请号>=CN96194514.1

<名称>=含细微粒填料的薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;约翰·P·埃斯帕默;查尔斯·W·尼尔;杰夫里斯·P·霍尔特

<申请日>=1996.03.27

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了用于制造柔软的、吸收性的卫生纸

产品如浴巾纸、面巾纸和吸收性的毛巾纸的高强度的、柔软度

的和低掉粉的薄页纸幅。这种薄页纸包含纤维如木浆和非纤维

素的、水不溶微粒填料如高岭土。

<REC>

<申请号>=CN02135392.1

<名称>=无黑液无污染生物干蒸法造纸制浆技术

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉

<申请日>=2002.08.29

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号鑫泉造纸助剂厂

<摘要>=本发明公开了一种以草类纤维为原料的无黑液

无污染生物干蒸法造纸制浆技术，其工艺过程为：浸泡→混合

→干蒸→制浆，即将麦草(或稻草)先在碱液中浸泡，沥干后混

合生物助剂，再放入封闭容器中，不加水，通入蒸汽进行“干

蒸”，然后放入清水中浸泡，捞出后放入打浆机制浆，便可制

取纸浆供漂白、造纸用。本发明利用生物发酵化解原理，并以

“干蒸”代替传统的“蒸煮”，整个过程无黑液产生，因此具

有无黑液、无污染、省去了黑液处理设备，节约了大量生产用

水，节约了能源，降低生产成本等特点，为改变传统的造纸制

浆技术，解决造纸制浆的严重污染提供了一种新型技术。

<REC>

<申请号>=CN93115352.2

<名称>=草浆黑液废碱回收工艺

<申请（专利权）人>=陈家江

<发明（设计）人>=陈家江

<申请日>=1993.10.28

<地址>=610066四川省成都市水碾河南三街婴儿食品厂宿舍

<摘要>=本发明涉及草浆造纸黑液中的废碱回收工艺。

采用四段连续置换逆流洗涤装置从蒸煮浆料中提取

黑液并洗净纸浆，将所得黑液蒸发浓缩后送入干燥器

中干燥成固体粉粒，再将该固体粉粒送至燃烧炉中燃

烧生成黑灰熔融物，经溶解、苛化处理后制得含碱白

液。工艺简单、易于控制，黑液提取充分，反应比较完

全，碱回收率高。废水排放量很小，对环境污染程度

大大降低。特别适用于硫酸盐法、烧碱法造纸工艺中

的废碱回收。

<REC>

<申请号>=CN98100904.2

<名称>=造纸黑液中木质素和碱双回收

<申请（专利权）人>=刘平

<发明（设计）人>=刘平

<申请日>=1998.03.13

<地址>=455000河南省安阳市光辉路26号

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液污染治理和综合利用

的方法,特别是高浓度造纸黑液中木质素和碱双回收的方法和

装置。它包括黑液的高浓度提取,用二氧化硫烟气闪蒸黑液,在

喷射鼓泡吸收器中用二氧化硫酸析分离木质素和苛化回收碱

液四大步骤。本发明通过解决高浓度黑液木质素酸析问题,使回

收的碱浓度提高达到回用要求,即克服了传统碱回收能耗大,投

资大,效益差的顽症,又充分回收了黑液中的资源,具有较好的经

济效益和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN200610116147.2

<名称>=一种以互花米草为原料进行苏打蒽醌蒸煮制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=朱洪光;王彪;陈小华;朱鹏

<申请日>=2006.09.18

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明属于资源和轻工业领域，具体涉及一种以

互花米草为原料进行苏打蒽醌蒸煮制造纸浆的方法。具体步骤

为：原料互花米草的预处理，然后与互花米草干重6％－14％

的氢氧化钠和0.01％－0.05％的蒽醌混合，投入到纸浆蒸煮锅

中，按照液比为1∶3－1∶10加水，封闭蒸煮锅用高压蒸汽蒸

煮，蒸煮到压力0.07MPa左右下进行小放气，然后关闭放气阀，

在锅内压力为0.105－0.495MPa，温度为120－160℃下，保温

蒸煮0.5－2小时，放锅、洗浆，即得粗纸浆用于后续造纸。本

发明充分实现了互花米草的资源化、减量化和无害化的利用，

将造成生态环境和海洋经济的害草－互花米草转化成为一种

造纸原料。

<REC>

<申请号>=CN01804768.8

<名称>=具有副纱的造纸成形织物

<申请（专利权）人>=韦弗艾克斯公司

<发明（设计）人>=R·G·威尔逊;B·H·P·特罗顿

<申请日>=2001.01.31

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种造纸用织物，包括一基本织物结构，该结构

包括形成一造纸表面的交织的机器方向纱和机器横向主纱，其

中，机器方向纱和机器横向主纱交织成的图案的综循环大于2。

该织物还包括位于每对相邻机器横向主纱之间的第一和第二

机器横向副纱。每一第一机器横向副纱与机器方向纱的交织图

案与该对相邻机器横向主纱的第一根纱相同，每一第二机器横

向副纱与机器方向纱的交织图案与该对相邻机器横向主纱的

第二根纱相同。第一机器横向副纱位于第二机器横向主纱与副

纱之间。机器横向主纱有第一直径，第一和第二副纱有第二直

径，其中，第一与第二直径之比为约0.9－1.1。

<REC>

<申请号>=CN01803201.X

<名称>=确定悬浮的纸纤维结合力潜能特征值的方法和此方法的应用

<申请（专利权）人>=沃依特制纸专利有限责任公司

<发明（设计）人>=迈克尔·施瓦茨

<申请日>=2001.01.13

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及一种用于确定在为造纸所准备的纤

维悬浮液内的纸纤维结合力潜能的特征值的方法。按本发明，

测量纤维悬浮液的空气含量，并由此求得特征值。在特征值与

测定的空气含量之间的关系可例如通过一系列实验测量找出。

借助此方法可例如在产生故障前评价和校正造纸机的运行性

能。

<REC>

<申请号>=CN00819684.2

<名称>=由玉米秆制备纸浆的方法

<申请（专利权）人>=CP&P株式会社;柳海日;元种鸣

<发明（设计）人>=柳海日;元种鸣;金铁甲

<申请日>=2000.06.29

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及一种纸浆的制备方法，更具体地是涉

及一种由玉米秆制备纸浆的方法，该方法包括在对环境几乎不

产生有害影响的温和条件下进行高压蒸煮、打浆、分散和干燥

的步骤。以玉米秆作为纸浆的原材料可以取代木材原料的进

口，节省外币，增加农村收入以及能够制造出类似于韩国纸的

高质量的纸。

<REC>

<申请号>=CN95102253.9

<名称>=造纸工艺

<申请（专利权）人>=连津格股份公司

<发明（设计）人>=S·齐凯利

<申请日>=1995.03.04

<地址>=奥地利连津格

<摘要>=造纸工艺，其中经粉碎的纤维素材料的水悬浮液

先经机械处理，然后进行抄片工艺，其特征在于所述

悬浮液含有叔胺-氧化物。所述经粉碎的纤维素材

料可部分地选用废纸。

<REC>

<申请号>=CN91104237.7

<名称>=小麻子全秆制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=吴忠市造纸厂;西北轻工业学院

<发明（设计）人>=聂勋载;黄志祥;张志芬;徐永英;白秀花

<申请日>=1991.06.21

<地址>=751100宁夏回族自治区吴忠市塑配东路28号

<摘要>=本发明公开了一种用小麻子全秆制浆造纸方

法。本发明采用了原料价低、丰富易得的小麻子秆代

替木材制浆抄造紧度、耐破度、撕裂度高的牛皮纸、牛

皮箱纸板、挂面牛皮板纸、胶印书刊纸。本发明克服

了小麻子全秆木质素含量不一、杂细胞多的技术问

题，采用硫酸盐和蒽酯混合法制浆，所抄造的牛皮纸、

牛皮箱纸板、挂面牛皮板纸符合标准。本发明生产成

本低、经济效益高，对开发非木材造纸的长纤维原料

有很重要的意义。

<REC>

<申请号>=CN97195985.4

<名称>=带有图案层的高吸收性/低反射率毛毯

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘布尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·阿姆鲍斯基;保罗·D·特罗克汉;沃德·W·奥斯滕道夫;亨利·L·马拉特

<申请日>=1997.04.25

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种造纸装置,该装置包含毛毯和连接至该毛毯

上的图案层。所述毛毯具有相当高的UV吸收率。当辐射渗入

图案层中时,所述的高UV吸收率将防止用于固化图案层的光

化辐照进行散射。通过限制在图案层表面下辐射的散射,在不希

望有图案层材料的毛毯的区域内,可使外加的固化的图案层材

料变得最少。

<REC>

<申请号>=CN97181200.4

<名称>=干燥蓬松且平滑的纸幅的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·V·费恩

<申请日>=1997.11.14

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种纸幅和制造该纸幅的方法。在一个实施例中,

纸幅包括连续的相对较薄区域和多个离散的相对较厚区域。相

对较厚区域设置在相对较薄区域的平面上。纸幅可包括相对加

花表面和相对平滑表面。这种纸结构可相对更快、更有效地干

燥,并且可在具有相对光滑表面的同时,提供增强的吸湿性和松

密度。

<REC>

<申请号>=CN98123504.2

<名称>=一种造纸黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=高文荣

<发明（设计）人>=高文荣;高转意;冯磊;高秋枝;曹孝超

<申请日>=1998.10.09

<地址>=475004河南省开封市梁苑新村55号楼301号

<摘要>=一种造纸黑液的处理方法,主要是将造纸黑液进

行蒸发浓缩,预热、加压后,经黑液喷射装置喷入黑液燃烧炉内

燃烧,并同时经燃烧炉上部的喷气装置,将煤气助燃剂连续不断

地喷入燃烧炉内助燃,以提高和维持炉膛内的正常燃烧温度,从

而确保黑液的完全充分燃烧,生成黑色块状固体物,将其溶于水,

经苛化、回收到碱或碱液,再利用。它能使废物得到充分利用,

并且运行安全,节省能源,可有效地降低治理造纸黑液的费用,经

济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN95110581.7

<名称>=一种造纸工业废毛毡更新利用的洗涤方法

<申请（专利权）人>=郭长泉

<发明（设计）人>=郭长泉;赵春花;张海英

<申请日>=1995.08.11

<地址>=271611山东省肥城市王庄镇福利制衣厂

<摘要>=一种造纸工业废毛毡更新利用的洗涤方法，包括

自然氧化处理、预洗，在草酸水溶液中擦洗去锈，在烧碱水溶液

中浸泡搓洗，在洗涤剂水溶液中浸泡翻搅清洗，在玉米淀粉水溶

液中浸泡、烘干工艺，具有简便实用、宜于普及的优点，用该方

法洗涤后的废毛毡具有质地柔软、色泽鲜艳、实用性强，可广

泛作为民用毛毡，也可作为工业用毛毡。

<REC>

<申请号>=CN94111250.0

<名称>=造纸黑液碱回收常温苛化法

<申请（专利权）人>=陈鸣钊

<发明（设计）人>=陈鸣钊

<申请日>=1994.02.18

<地址>=210024江苏省南京市西康路22号405室

<摘要>=本发明提出的是一种造纸黑液碱回收常温苛化

法。它的具体工艺流程是浆液→闭路循环→净化→

常温氧化塔→苛化槽，在槽内投放3％的石灰并搅拌

→沉淀池，其中的沉淀物(苛化白泥)排放，其中的上

清液→浓缩配比(4％NaOH)→蒸球回收→造纸。本

发明是现有技术的燃烧苛化法中最耗能、耗资的浓

缩、蒸发、燃烧工艺环节，在常温条件下完成对造纸黑

液碱回收的方法。成本低，对黑液处理无特殊要求，

将黑液全部转化NaOH，无黑液排放、无二次污染。

<REC>

<申请号>=CN98119034.0

<名称>=无污染干浆造纸工艺及设备

<申请（专利权）人>=吕有印

<发明（设计）人>=吕有印

<申请日>=1998.09.28

<地址>=473400河南省唐河县大河屯镇邢李庄村委新庄组

<摘要>=本发明为造纸技术领域提供一种无污染干浆造

纸工艺及工艺过程中必须的干式打浆机、纤维素分离机、干浆

搅拌机,它的主特点是在造纸工艺过程中增设了干式打浆、纤维

素分离、提水、干浆匀播、干浆搅拌的工艺过程,该发明还提供

了三种设备的结构特点,与现有造纸工艺相比,本发明具有减少

化学污染用量、节省用水、明显减少污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN94104572.2

<名称>=用于造纸碱回收的高效混凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=王文昌

<发明（设计）人>=王文昌

<申请日>=1994.05.05

<地址>=450052河南省郑州市建设东路河南省化工设计院工艺一室

<摘要>=本发明涉及一种水污染治理中的混凝剂，特别是

用于造纸工业中碱回收的高效混凝剂及其制备方

法。它是由铝灰渣，混酸，水，有机协同剂，煤粉，含镁

的无机盐类，石灰乳等按一定的比例和程序，经加温

和搅拌制成。其优点是：原材料易得，加料量少，价格

低，沉淀速度快，碱回收的方法简便。处理过的稀碱

液可以回用制浆。而分离出来的木素可烘干出售或

作它用。本发明还可用于造纸漂白废水的治理，可达

到节约用水之目的。

<REC>

<申请号>=CN00805664.1

<名称>=造纸用粘合剂、造纸方法和纸

<申请（专利权）人>=大野绿水株式会社

<发明（设计）人>=田边茂;和田洋二;中里孝则

<申请日>=2000.04.03

<地址>=日本东京

<摘要>=造纸用粘合剂,由含有(甲基)丙烯酰胺单体单元

和N－乙烯基羧酸酰胺单体单元的共聚物制成。该粘合剂可赋

予原料纤维分散性,即使与阳离子性化合物同时使用也不会引

起絮凝。因此,可稳定有效地形成具有满意的构造和极好纹理的

纸。

<REC>

<申请号>=CN89108640.4

<名称>=一种处理利用中性亚铵法制浆废液的方法

<申请（专利权）人>=北京农业大学

<发明（设计）人>=赵时来;刘敏雄;高齐瑜;王柱三

<申请日>=1989.11.22

<地址>=100094北京市海淀区园明圆西路2号

<摘要>=本发明属于造纸制浆废液处理技术及动物代蛋

白饲料资源领域。通过废液加热、蒸发浓缩，与草粉

或混合饲料搅拌混合，再经通风加热烘干及成型等工

艺流程将中性亚硫酸氨法制浆废液加工成反刍动物

的代蛋白饲料。按含氮量计算，至少可以替代20％

的日粮蛋白饲料。该法不仅可以有效地解决废液自

然排放造成的环境污染问题，且可以有效利用资源，

节约粮食、化肥。

<REC>

<申请号>=CN89101379.2

<名称>=利用破布纤维抄造的纸

<申请（专利权）人>=王大纯

<发明（设计）人>=王大纯

<申请日>=1989.03.11

<地址>=河北省邢台市造纸厂家属楼2号楼4单元一楼

<摘要>=本发明公开了一种利用破布纤维复合抄造的纸

的结构设计，不改变工艺流程，用原有的多缸多网圆

网纸机或多长网纸机即可抄造多种纸如：牛皮纸、各

类板纸、瓦楞纸等，破布资源丰富廉价,特别是解决了

维纶布纸复合包装袋和各类夹筋复合包装纸的回收

利用。经济和社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN91105395.6

<名称>=造纸带和利用-可变形铸塑表面制造该造纸带的方法

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=P·D·特洛克汉

<申请日>=1991.06.29

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种背面带网纹的造纸带含有具形成接触纸的

第一表面与相背的第二表面及在其间的导管的网架

和加强构件。第一表面形成限定导管的纸面网格。

第二表面具提供表面网纹的通道的背面网格。造纸

带通过在加强构件上敷光敏树脂并压向可变形表面

以在一些固化后在背面的区域内排去树脂、在曝光掩

膜下曝光制成。制造纸制品的工艺包括通过真空源

将流体压差穿过造纸带加到部分成型初始纤维纸幅

上使纤维被吸偏入导管，接着以造纸带纸面网格施压

并进行干燥制出成品。

<REC>

<申请号>=CN200410014114.8

<名称>=无污水排放造纸工艺和装置及胶粘剂

<申请（专利权）人>=厉龙松

<发明（设计）人>=厉龙松

<申请日>=2004.02.17

<地址>=325101浙江省永嘉县瓯北镇芦田村复兴路32号

<摘要>=本发明涉及一种造纸工艺和装置及其胶粘剂，其

工艺流程包括：纸浆打碎—磨浆—贮浆—配料—除砂除渣—流

浆—湿抄纸—脱水—干燥，配料工序是在配料池中加入胶粘

剂，流浆工序是将流浆箱中的纸浆由抄纸机形成湿抄纸，主要

是在脱水工序后是污水循环回收工序。抄纸机的输送带采用尼

龙网，在运行过程中不需要清洗，避免了冲洗水排放污染；胶

粘剂采用淀粉、聚乙烯醇和聚苯乙烯配制而成，对纸浆的凝絮

效果好，纸浆和水分离彻底，使污水可以直接循环使用，避免

了污水排放污染。具有环保、节水、材料利用率高、减少工艺

投资等优点。

<REC>

<申请号>=CN92107694.0

<名称>=碱煮法草浆造纸黑液处理新工艺

<申请（专利权）人>=王嘉立

<发明（设计）人>=王嘉立

<申请日>=1992.09.02

<地址>=210037江苏省南京市中央路建设新村2栋501

<摘要>=一种适合中小造纸厂用碱蒸煮法生产草浆所造

成的黑色废液处理的新工艺。它采用气、水、渣共治

的技术方案，利用锅炉烟气来浓缩黑液，然后令其与

煤粉混合制成水煤浆作为造纸厂供热用锅炉的燃料，

其灰渣经石灰水苛化后还可进行部分碱回收。这样

黑液中的有机物、碱及锅炉烟气中的废热都得到充分

的利用。

<REC>

<申请号>=CN93111777.1

<名称>=一种同步分离造纸黑液中碱及木质素等的方法

<申请（专利权）人>=席炳炬

<发明（设计）人>=席炳炬

<申请日>=1993.10.22

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市新城西街内蒙古自治区环境科学研究所

<摘要>=一种同步分离造纸黑液中碱及木质素等的方法，

涉及造纸黑液的回收领域。其特征在于：经预处理的

造纸黑液→加絮凝剂→苛化→加植物淀粉。去除无机物形成的白泥(主要包括SiO<SUB>2</SUB>、CaCO<SUB>3</SUB>)，去除SiO<SUB>2</SUB>可达95％，回收木质素等有机物可达99％，留下的碱液可以直接回用。设备、工艺简单，运行费用低。

<REC>

<申请号>=CN93110061.5

<名称>=再生浆造纸用水闭路循环方法

<申请（专利权）人>=铁岭市环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=辛会忠

<申请日>=1993.01.29

<地址>=112000辽宁省铁岭市银川区广裕街市环保局大楼内

<摘要>=本发明公开了一种再生浆造纸用水闭路循环方

法，它对再生浆造纸生产排出的污水采用絮凝沉淀、

多级筛网过滤、砂石过滤和煤灰渣吸附过滤的方法，

使污水净化，水质可以达到再生浆造纸生产用水的要

求，实现再生浆造纸用水闭路循环，避免污水排放造

成的环境污染，节约大量淡水资源。其设备简单、投

资小、操作容易、运行费用低。

<REC>

<申请号>=CN200610014495.9

<名称>=一种造纸涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种造纸涂料的制备方法，将滑石粉配成60％的固含量，放入剥片机中，加入聚丙烯酸钠，研磨成超细粉体；配制TiOSO<SUB>4</SUB>浓度为0.4mol/L的水溶液，加入草酸络合剂，用氨水调溶液pH，得草酸氧钛配合物溶液；取滑石粉浆料，加水，使固含量稀释至30％的滑石粉浆料；将草酸氧钛配合物溶液加入到滑石粉浆料中，在搅拌下温度升至70℃，用氨水调溶液pH，恒温包覆，浆料过滤洗涤烘干，升温到800℃，恒温煅烧，得表面包覆二氧化钛的滑石粉；用该粉体制成固含量为65％的造纸涂料，其中三聚氰胺甲醛树脂抗水剂0.4％，胶乳5.0％。本发明具有以下优点：提高纸张平滑度，提高纸张光泽度和白度。降低纸张生产成本。

<REC>

<申请号>=CN92105454.8

<名称>=防潮箱纸板生产工艺方法

<申请（专利权）人>=佳木斯市松花江造纸厂

<发明（设计）人>=崔贵顺;樊祥同

<申请日>=1991.07.03

<地址>=154005黑龙江省佳木斯市模范路东段

<摘要>=本发明属于造纸技术的一种防潮箱纸板的生产

工艺及方法，在纸浆通过纸机制成纸板后，按照防潮

剂配料比，在干燥过程中用防潮剂涂布设备，将防潮

剂涂在纸板表面上，随着干燥结束而生产出防潮箱纸

板。其工艺方法简单，防潮性能强，纸板使用寿命长，

解决了过去箱纸板在制造纸箱生产中涂刷防潮油、干

燥等多余工序，降低了产品成本，缩短了生产周期。

<REC>

<申请号>=CN01127502.2

<名称>=一种造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=丁道鹏;丁允石

<发明（设计）人>=丁道鹏;丁允石

<申请日>=2001.09.23

<地址>=277100山东省枣庄市市中区公胜街3号

<摘要>=本发明属于一种污水的处理方法，尤其是涉及一

种造成纸废水的处理方法。现在造纸废水的处理方法一般是经

过两次药物处理后造纸废水中的被药物网络桥架吸附后的污

物进入沉淀池沉淀，本发明是在该废水进入沉淀池的入口处加

入适量的粉煤灰，由于粉煤灰比表面积大，具有一定的吸附能

力、加入的粉煤灰除吸附废水中的部分污物外，还与废水中吸

收污物的两种药物的网络桥架互相吸附，增加了两种吸附污物

网络桥架的比重，因此不但增加了废水中污物的去除率，还加

快了污物在废水中下沉的速度。本发明涉及的方法适用于亚胺

造纸的黑液和中段水及碱法造纸的中段水处理，简单易行，效

果显著。

<REC>

<申请号>=CN96196864.8

<名称>=具有改善松厚柔软度和表面柔软度的、柔软薄页纸的制备方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施罗德尔;G·V·安德森;D·G·克兹思克;G·L·桑克林;M·J·史密斯

<申请日>=1996.07.16

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及具有改善柔软性的薄页纸产品及其

制备方法。具体地说,柔软性的改善是通过成型之前在薄页纸机

的湿部将一种或多种柔软剂/去粘合剂掺入纤维配料中,然后在

薄页纸幅干燥之后用一种或多种柔软剂/去粘合剂进行局部处

理而实现的。结果是,所得到的薄页纸具有增加的松厚性和平滑

的表面感觉,这两个性能均有利于改善柔软性特性。

<REC>

<申请号>=CN94116506.X

<名称>=改进纸张防伪特征的方法

<申请（专利权）人>=波特尔斯有限公司;英格兰银行公司

<发明（设计）人>=P·豪兰德;R·J·福尔雷

<申请日>=1994.09.26

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=本发明涉及改进纸张中的防伪特征，特别涉及一

种制造纸张并使纸张上的选择区透明化以得到加强

防伪特征的方法。因此，本发明提出一种包括如下各

步骤的造纸方法：在一支承表面上沉积纤维形成一多

孔吸收片、在至少部分所述多孔片上涂布透明化树脂

和随后用上胶树脂浸渍该多孔片。

<REC>

<申请号>=CN85108792

<名称>=电磁式宽压区压榨机

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=格雷戈里·林恩·韦德尔

<申请日>=1985.12.14

<地址>=美国威斯康星州·伯洛伊特

<摘要>=造纸机械用的宽压区压榨机等，紧邻其压区配置

有电磁铁以建立或增大此压区的压力或负荷。此类

电磁铁有宽广的面积，在整个压区的西共形对峙侧

之间形成一集中的磁场，消除了在磁性压榨机中以

往所遇到的间隙问题。用非磁性皮带将湿纸幅输送

过脱水压榨机的压区，而以干纸幅的压光机使此纸

幅直接贴合一压光辊，将纸幅输送过压区。

<REC>

<申请号>=CN97107782.7

<名称>=造纸黑液用于玻璃生产的方法

<申请（专利权）人>=四川省造纸工业研究所

<发明（设计）人>=孙骏;邓嘉琳

<申请日>=1997.11.13

<地址>=400015重庆市渝中区李子坝正街186号

<摘要>=一种用造纸黑液生产玻璃的方法,它包括提取黑

液,蒸发,配合料预处理,喷雾干燥、燃烧、熔制等,用造纸黑液中的

钠盐代替玻璃生产中的纯碱,该发明的优点是代碱率可达80%－

100%,缩短了现有玻璃生产熔制时间的1/3,提高了生产效率,简化

了工艺程序,降低了能耗,减少成本,治理了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN99810029.3

<名称>=在造纸工艺中去除和防止污染物积累的方法

<申请（专利权）人>=纳尔科化学公司

<发明（设计）人>=O·小奥尼尔

<申请日>=1999.06.18

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=本发明涉及一种在湿压毡毯和成型网上去除和

防止污染物积累的方法,该方法使用了含至少一种酸性清洗化

合物和过乙酸的清洗溶液。

<REC>

<申请号>=CN95196214.0

<名称>=含有植物油基的化学柔软剂的纸制品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·冯·法恩;保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1995.09.14

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了用于制造柔软、吸湿的纸张产品

(如纸巾、擦面纸和卫生纸)的纤维状纤维素物质。纸张产品含

有基于植物油的季铵盐化学软化化合物。优选的基于植物油的

季铵盐化学软化化合物的例子包括二油酰基二甲基氯化铵(即，

二(十八碳-z-9-烯基)二甲基氯化铵(DODMAC)和二芥酰

基二甲基氯化铵(即，二(二十二碳-z-13-烯基)二甲基氯化

铵)(DEDMAC)。根据纸张产品的特性需要，可以调整植物油的

脂肪酰基的饱和度。需要以最大化调整所使用的基于不饱和植

物油的酰基的好处的参数包括脂肪酰基的碘值(IV)和脂肪酰

基中顺/反异构体的重量化。

<REC>

<申请号>=CN01114655.9

<名称>=一种催化漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=黎秉环;刘飞跃;徐银松

<申请日>=2001.04.26

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明的制浆造纸中催化漂白纸浆的方法,在传

统的造纸次氯酸盐漂白体系中加入半导体二氧化钛粉末,紫外

光照射,并在漂白的中后期加入一定量的净化剂。按浆液体积计,

二氧化钛的用量为0.2～4.5克/升,净化剂的用量为0.5～8克/

升。本发明是一种能使纸浆催化漂白和介质净化同时进行的新

型造纸漂浆方法,具有工艺简单、操作方便、三废少的优点,具

有良好的工业化应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510020877.8

<名称>=造纸蒸煮助剂

<申请（专利权）人>=裴鸿君

<发明（设计）人>=裴鸿君

<申请日>=2005.05.06

<地址>=541001广西壮族自治区桂林市叠彩区清风路清风社区西一里十五栋二单元2－1

<摘要>=本发明涉及造纸蒸煮助剂，由下述原料按重量份配比制成：烷基磺酸25～30，脂肪醇聚氧乙烯醚10～15，任基酚聚氧乙烯醚磺酸钠5～8，醌化衍生物A 0～9，油酸酰胺5～8，异辛基聚氧乙烯醚0～2，硫酸氢钠1.5～4，烷基磺酰胺乙酸钠0.5～2，亚甲基双萘磺酸钠1～2，焦磷酸钠0.25～0.5，去离子水35～45。本发明造纸蒸煮助剂与现有的蒸煮助剂相比，浆料的蒸煮时间缩短了20～30分钟，细浆得率提高了2％以上；滤水性也得到改善，打浆度下降2～60SR，纤维分散状态得到改善，湿重提高0.2克以上，单段漂白度平均提高2～6％，且降低了后期废水的处理难度，在相当大程度上解决了排放的污水指标难降低的问题，使排放的废水更容易达到环保要求。

<REC>

<申请号>=CN00113628.3

<名称>=草浆纸业污水快速处理工艺

<申请（专利权）人>=奉明明

<发明（设计）人>=奉明明;何旭龙;王国亮;奉威威

<申请日>=2000.08.22

<地址>=410071湖南省长沙市芙蓉路湖南日报社政法部

<摘要>=一种草浆纸业污水快速处理工艺,蒸煮黑液用干燥

草料固化后焚烧;洗浆黑液用硫酸酸化,先以斜网过滤,再絮凝、沉淀,

出水与消化剂混合,经1～2小时沉淀,上清液与筛选段的排水混合

再处理;筛选段的排水,过滤回收短细纤维,滤液与消化后的废液合

并,经絮凝、沉淀后达标排放。使用本发明,工程投资额低,运行费用

少。处理后的排放水质符合国家环保局标准。处理全过程,只需4

小时,净化设施占地少,运行管理简便。

<REC>

<申请号>=CN96120713.2

<名称>=新型盘式造纸浓黑液提取机

<申请（专利权）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳

<发明（设计）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳;刘公显;闫长新;董春保;刘一贺

<申请日>=1996.11.25

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号院1栋8号

<摘要>=主要用于造纸工业废水污染治理中的高浓度、

高温度黑液的挤取。也可推广应用于其它行业中的压榨、浓

缩、脱水等用途。本发明采用两只相互倾斜的压滤盘同向、

同步旋转,夹持物料同步行走并逐步压紧、脱水。该机可调整

参数,获得任意的压缩比。并采用了往复推进式强制进料,可用

于其它设备不能解决的粘度大、滤水性差的碱法麦草浆浓黑

液提取。

<REC>

<申请号>=CN99107559.5

<名称>=一种造纸用亚麻浆的漂白方法

<申请（专利权）人>=牡丹江恒丰纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=李荣华;徐祥;李劲松;韩庆斌;陈玉香

<申请日>=1999.05.26

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号

<摘要>=一种造纸用亚麻浆的漂白方法,它是分别通过向

经亚硫酸法蒸煮后的亚麻浆中加入二乙三胺五醋酸和过氧化

氢而实现的,该方法具有漂后浆白度稳定,白度高,漂后废水对环

境无污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN94119493.0

<名称>=以灌木为原料的制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=天津市兴达技术发展公司

<发明（设计）人>=王竹友;李运来

<申请日>=1994.12.21

<地址>=300052天津市南京路305号经联大厦4楼

<摘要>=一种以灌木为原料的制浆造纸方法，其特征在于

它以灌木为原料，用中性亚硫酸盐半化学蒸煮法或碱

法或硫酸盐半化学蒸煮法制得纸浆，再经抄纸机抄

纸，得到包装纸，所述的制浆工艺中均在球下洗涤工

序后先经高浓磨工序磨浆后，再经磨浆机磨浆、精

磨。在制浆方法中采用了高浓磨磨浆工艺，大大提高

了纸浆强度，可得到横向环压指数高的包装纸。本方

法为造纸工业开发了新资源，生产工艺简便，易于推

广。

<REC>

<申请号>=CN97199670.9

<名称>=功能特性得以改善的层片状薄纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·V·费恩;保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1997.10.03

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种多层片纸产品,该纸产品具有多个单个层片,

使之对使用者来说具有柔软触感,具有一定强度,并且具有膨松

度。可增加膨松度的合适的纤维可以是合成纤维、弱粘合纤

维、卷曲纤维以及与颗粒状填充物结合的纤维。本发明公开的优

选的实施例中具有五个层片。

<REC>

<申请号>=CN87104680

<名称>=施胶剂

<申请（专利权）人>=株式会社千代田化学研究所

<发明（设计）人>=前田昭朗

<申请日>=1987.05.27

<地址>=日本山口县

<摘要>=本发明提供了一种施胶剂，它至少具有自乳化性

能，可在长时间内保持稳定，同时在低浓度时仍然有

效。其活性组份为一种或多种主链烯烃琥珀酸偏酯

类，施胶剂还含有酸催化剂。

<REC>

<申请号>=CN88108608.8

<名称>=造纸黑液处理与综合利用的方法

<申请（专利权）人>=刘东升

<发明（设计）人>=刘东升

<申请日>=1988.12.17

<地址>=河北省新河县装饰板厂

<摘要>=一种造纸黑液处理与综合利用的方法。本发明

通过将浓缩过的造纸黑液搅拌加热，投加酚或醛或酚

以及醛(此步骤在有必要时采取)，投加浓硫酸，在

100℃～105℃下反应，将黑液制成热固性树脂；并通

过用BaS与黑液中含有Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>反应，将其苛化成

碱(Na<SUB>2</SUB>S)而回收。本发明适用于各种植物原料的烧

碱法和硫酸盐法造纸黑液，无污染物排放，变废物为

资源，具有很高的经济效益和环境效益。按现行市场

价格粗略计算，处理与综合利用一吨黑液，可获利千

元左右。

<REC>

<申请号>=CN96109510.5

<名称>=磁性纸张的生产工艺

<申请（专利权）人>=解九成

<发明（设计）人>=解九成

<申请日>=1996.08.22

<地址>=071051河北省保定市高新区创业中心

<摘要>=一种磁性纸张的生产工艺。采用常规的造纸工艺，

在纸浆中加入微粒状磁性材料，抄纸后，未脱水的带磁粉纸张施

以强力静磁场，使纸张中的磁性微粒产生顺磁性，经干燥，得到

极性一致的磁性纸张，产品具有磁记录性能。

<REC>

<申请号>=CN94109113.9

<名称>=纸浆蒸煮洗涤两用机

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1994.08.17

<地址>=510600广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=本发明涉及纸浆厂纤维原料的蒸煮及浆料的洗

涤设备。它主要由卧式圆筒、滤网、排浆旋转接头。

进汽及排液旋转接头、托辊、托轮及传动装置等组合

而成。主要供大、中、小型纸浆厂纤维原料蒸煮和浆

料洗涤使用。浆料经本机蒸煮及洗涤后，既改善了蒸

煮条件，提高了纸浆质量，又可使黑液提取率和所提

取的黑液浓度都有较大的提高，能更好地满足碱回收

的需要，由于精简了设备，简化了流程，经济环境效益

极为显著。

<REC>

<申请号>=CN02128541.1

<名称>=具有半岛形部分的纸张及其造纸器材

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1998.06.18

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种造纸带和在其上制成的纸张。造纸带可以是

一种穿透式空气干燥带，具有穿过它的多个弯沉导管。弯沉导

管由半岛形部分分成为一些次孔道。同样，在带上制成的纸张

具有基本上连续的网络和多个拱形隆起。每一拱形隆起由纸张

中的各半岛形部分分成为多个分拱形隆起。另外，造纸带可以

是成形长网。如此，成形长网可以具有多个离散突起，从成形

长网的平面向外伸展。每一突起在其上具有至少一个槽。这些

槽伸进离散的突起。同样，在此成形长网上制成的纸张具有高

定量基本上连续的网络和对应于离散的各突起的离散的低定

量区域。每一低定量区域具有至少一个对应于突起中槽的高定

量半岛形部分。

<REC>

<申请号>=CN200610047310.4

<名称>=用于油热造纸烘干装置的布油器

<申请（专利权）人>=朝阳晟安热源设备制造有限公司

<发明（设计）人>=马凤强;刘云祥;郝忠莉;吴春杰

<申请日>=2006.07.26

<地址>=122000辽宁省朝阳市双塔区新华路三段28号永业大厦9楼

<摘要>=一种用于油热造纸烘干装置的布油器，属于造纸

用烘干装置技术领域。包括有进油管、上油管、下油管及连接

管，上油管和下油管上下平行放置，在上油管和下油管的相对

壁面开有若干相同孔径的孔，之间通过连接管连接，在上油管

上连接有进油管，在下油管的下部管壁上开有若干个散油孔。

本发明的有益效果是导热油处于封闭环境中，几乎没有热损

耗，且分布均匀，烘干效果好。

<REC>

<申请号>=CN90107952.9

<名称>=排空蒸煮器的方法和设备

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=伊桑·K·安德鲁斯

<申请日>=1990.09.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种蒸煮纤维纸浆的方法和设备，它包括一个蒸

煮器(10)，其内纸浆在升高的温度和压力下蒸煮一预

定的时间；一根从蒸煮器(10)的底部导向一泄料筒

(24)的排料管路(22)；一个位于排料管路(22)内的阀

(23)和一个与该阀相连接，用于在蒸煮器(10)内的排

放过程中周期性地打开和关闭该阀(23)的循环装

置。

<REC>

<申请号>=CN97105920.9

<名称>=造纸黑液碱回收工艺

<申请（专利权）人>=山东省科学院能源研究所

<发明（设计）人>=黄龙;王耀骏;史永春;韩栋

<申请日>=1997.06.20

<地址>=250014山东省济南市历下区科院路19号黄龙转

<摘要>=本发明是关于造纸黑液的碱回收方法,浓缩后的

黑液经过干燥,将干燥后的黑液固体粉粒与白泥石灰按一定的

比例,以黑液作为粘合剂在造粒机中进行造粒后,进入流态化燃

烧炉中进行燃烧反应。本发明节省了石灰回收工序,消除了黑液

浓度变化对燃烧反应的影响,燃烧完全可以不使用重油。具有操

作弹性大,运行稳定安全,碱回收率高,以及投资低等优点。

<REC>

<申请号>=CN02807478.5

<名称>=废纸的脱墨

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=尼尔·弗兰克斯;凯利·佩奇

<申请日>=2002.04.05

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=在自含淀粉的纸制备纸浆和纸中，通过包括用淀

粉降解酶和果胶酸裂合酶的处理可以改进脱墨的效果。该方法

包括在纸分解的期间或之后进行酶处理以制备纸浆，然后进行

墨颗粒的分离。

<REC>

<申请号>=CN96113173.X

<名称>=一种造纸施胶剂及其生产工艺

<申请（专利权）人>=永安市造纸胶料厂

<发明（设计）人>=许增祥;杨金明;蒋国檀;黄猛胜;陈学榕

<申请日>=1996.10.23

<地址>=366000福建省永安市虾蛤

<摘要>=本发明提供了一种能降低成本、提高施工效率及

产品质量的造纸施胶剂及其生产工艺,其组分和含量为:塔尔油

29～99%,松香0～70%,酸酐添加剂1～15%;其生产工艺如下:

首先将塔尔油与松香按配比搅拌,使它们熔融混合均匀;然后加

入酸酐添加剂,使它们起狄耳斯－阿尔德(Dels－Alder)化学反

应,制成半成品;然后将半成品与酸起皂化反应,就可制成。

<REC>

<申请号>=CN00812212.1

<名称>=采用玉米秸秆和其他非木本纤维材料的制浆工艺

<申请（专利权）人>=北卡罗来纳州立大学;赫特咨询公司

<发明（设计）人>=罗伯特·W·赫特;小梅德威克·V·伯德

<申请日>=2000.08.21

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种适于从非木本纤维材料造纸的制浆工艺。具

有代表性的非木本纤维材料包括玉米秸秆和麦秸。该工艺包括

如下步骤:提供非木本纤维材料;采用碱性制浆溶液在至少常压

下蒸煮(38,40)非木本纤维材料;采用酸溶液降低非木本纤维材

料pH值(58)达到酸性pH值;用臭氧(214)处理具有酸性pH值的

非木本纤维材料;以及用漂白溶液处理非木本纤维材料形成纸

浆。

<REC>

<申请号>=CN86100491

<名称>=自适应恒定匀浆机强度控制系统

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=老约翰·迈克尔·埃勒里

<申请日>=1986.01.22

<地址>=美国威斯康星州·伯洛伊特

<摘要>=本发明提供一种方法和装置，能在不同的每吨

能耗和不同的外加功率条件下，对通过圆盘型匀浆

机的纸浆原料，维持其恒定的匀浆强度。本系统利用

一种控制方案和几种独特的控制算法的结合，使得

匀浆机部件的旋转速度，与驱动电机所消耗的功率

有关。本发明的基础为匀浆强度，它定义为所加的净

匀浆功率被单位时间内翼片(匀浆部件)交割数相除

所得的商。该系统为一自适应控制系统，它是根据对

匀浆过程的实时测量进行控制的。

<REC>

<申请号>=CN89105947.4

<名称>=小型纸厂碱回收工艺及设备

<申请（专利权）人>=四川省乡镇企业造纸协会

<发明（设计）人>=文方尚;梁光东;刘文一;王兴庆

<申请日>=1989.09.01

<地址>=四川省成都市城华街3号邮610081

<摘要>=本发明是用于造纸厂，特别是以竹、草浆为原料

的小型纸厂造纸黑液回收碱的工艺方法和设备。采

用烟道蒸发器直接用喷射炉烟气对黑液加热浓缩、文

丘里管直接加热二次热利用、浓缩黑液助燃乳化、黑

液的袋式压榨提取以及白液直接生产造纸漂液等措

施，为小型纸厂在设备投资少的情况下搞碱回收提供

了一种经济、节能且操作检修方便的工艺方法。

<REC>

<申请号>=CN89102875.7

<名称>=造纸机的压机辊子及其制造方法

<申请（专利权）人>=维美德造纸机械有限公司

<发明（设计）人>=约尔马·赖诺;尤卡·萨洛;怀约·米伊基伦;阿里·特拉马

<申请日>=1989.04.28

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明介绍一种造纸用的辊子，如压机的中心辊

或压光辊，纸幅与该辊子直接接触并从它上面脱离

开。在该辊子的圆柱形套筒上形成一种涂层，该涂层

部分地由金属制成并包含陶瓷材料。该涂层的外表

面是由许多富碳化物区和处于这些富碳化物区之间

的一些基体区构成。本发明还介绍了这种辊子的制

造方法。

<REC>

<申请号>=CN02110423.9

<名称>=利用碱法制浆造纸黑液生产蓄电池负极添加剂用木质素的方法

<申请（专利权）人>=山东省沂源县造纸厂

<发明（设计）人>=刘长军;徐金山;武汉良;王贵顺

<申请日>=2002.05.28

<地址>=256100山东省淄博市沂源县县城健康路38号

<摘要>=利用碱法制浆造纸黑液生产蓄电池负极添加剂

用木质素的方法，其特征在于依次包括如下步骤：(1)将浆液分

离，提取黑液；(2)黑液放置沉淀除去杂质；(3)加酸化剂调整

pH为4以下，进行沉降；(4)含木质素的沉降物加入有机溶剂，

将有机杂质溶解掉，过滤、洗涤至中性；(5)将洗涤好的滤饼干

燥、粉碎得到木质素，粒度通过120目。本发明操作简便，得

到的木质素质量稳定，性能优异，用作蓄电池负极添加剂，能

够显著改善负极的使用寿命、低温启动性能和取得其他一些优

异效果。

<REC>

<申请号>=CN97199568.0

<名称>=穿透空气干燥造纸工艺中能够控制真空压力施加速率的真空装置

<申请（专利权）人>=普罗格特－甘布尔公司

<发明（设计）人>=P·D·特洛克汉;D·E·恩西尼;P·G·阿耶尔斯;D·E·布恩格

<申请日>=1997.08.28

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种造纸真空装置,具有适于支承造纸带(11)的

面向卷筒纸表面(114),包括头部(110)、机体(120)和配置在头部

内并在面向卷筒纸表面上形成孔(118)的真空槽(116)。该真空

槽与面向卷筒纸表面流体相通并从该面向卷筒纸表面伸至还

与真空源流体相通的机体。面向卷筒纸表面在该表面与真空槽

形成的孔并列的区域上包括具有带纹理(115)的区域。该带纹理

的区域在17.5cm(7英寸)汞柱差压下可形成至少约35Marlatts

单位的泄漏。这种泄漏消除了在造纸带光滑后侧面和真空装置

的面向卷筒纸表面之间的真空密封。

<REC>

<申请号>=CN200510050391.9

<名称>=一种制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=俞祖勋

<发明（设计）人>=俞祖勋

<申请日>=2005.05.20

<地址>=310012浙江省杭州市灵隐路117医院60幢3－302

<摘要>=本发明涉及一种制浆造纸方法，其采用的原料

为：椰子树、棕榈树、槟榔树、香蕉树和菠萝树的枯萎后的叶

杆、树杆的外包裹物、连接树干和果实的杆、壳串以及椰子树

和槟榔树的果实的外壳中的一种或多种；其生产工艺步骤为：

原料分析、备料、制浆、黑液回收、抄浆、造纸、最后制成纸

张。这种方法具有有利于废物利用、经济环保、适用范围广、

工艺过程合理等优点。

<REC>

<申请号>=CN03106546.5

<名称>=造纸用活性复合矿物增强填料

<申请（专利权）人>=张培萍

<发明（设计）人>=张培萍

<申请日>=2003.03.02

<地址>=130026吉林省长春市西民主大街6号吉林大学朝阳校区材料学院

<摘要>=造纸用复合矿物增强填料，是选用不同形态、结

构、成分的天然矿物以适当的比例混合；利用干法机械力化学

改性方法，选择合理的表面活性剂和阳离子聚集剂对其进行活

化处理。该产品具有成本低、活性大，适应造纸加工工艺、易

与纸纤维结合；矿物填料留着率高；可提高纸张的断裂长度、

撕裂强度、表面强度等力学性能；提高纸张的白度、不透明度、

光泽度、平滑度等物理性能；提高纸张的抗腐性能；提高纸张

的灰分、定量；降低纸张的油墨吸收率；降低纸张成本等优点。

<REC>

<申请号>=CN91109665.5

<名称>=一种利用亚硫酸铵和氢氧化钙制浆的方法

<申请（专利权）人>=周世民

<发明（设计）人>=周世民;周志光;周泽天

<申请日>=1991.10.25

<地址>=530405广西壮族自治区宾阳县振华冶炼厂

<摘要>=本发明是关于中性亚硫酸铵制浆方法的改进，其

做法是在投料时只需加入亚硫酸铵和氢氧化钙，取代

以往要加入成本高，易污染、腐蚀性性的烧碱或氨水、

碳铵等药品，用这种方法制浆可缩短蒸煮时间，纸浆

得率提高，容易漂白，降低了成本，并减轻了设备的腐

蚀。

<REC>

<申请号>=CN00105036.2

<名称>=一种造纸碱法制浆蒸煮黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.04.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种造纸碱法制浆蒸煮黑液的处

理方法，属造纸浆液处理领域。其主要特点是在高温高浓黑液中加入生石灰CaO<SUB>2</SUB>、聚丙烯酰胺，然后将渣液分离，分离出来的澄清液再配药进入蒸煮工序。具有投资费用低，可实现黑液完全循环利用的优点，可广泛应用于造纸浆液处理领域中。

<REC>

<申请号>=CN88108768.8

<名称>=由湿法制备并可用作覆盖材料背材的纸

<申请（专利权）人>=阿约玛里-普里奥有限公司

<发明（设计）人>=皮埃尔·弗雷登尤查;琼·伯纳德·伯哈特

<申请日>=1988.12.22

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及用造纸方法制备纸页并用作浸渍玻

璃覆盖制品的代用品。该纸实质上含有纤维素纤维，

非纤维素纤维，限定颗粒尺寸的热塑粉末，和粘合

剂。它可以根据情况被热塑粉末的增塑层覆盖，其抗

牵引脱层性随颗粒尺寸增大而增大。其可用作背纸，

特别是地板或墙壁覆盖层。

<REC>

<申请号>=CN00122398.4

<名称>=一种造纸的方法

<申请（专利权）人>=沈有聪

<发明（设计）人>=沈有聪

<申请日>=2000.09.21

<地址>=361004福建省厦门市文屏路14号18楼C室

<摘要>=本发明公开了一种革命性的造纸方法,其技术方

案是首先须透明或白色塑料,溶解,并抽出如发丝般之细丝,而后

再以织布的方式织成密度须过六十支纱以上密纤维丝布。以此

极薄之纤维布(约报纸厚度的百分之六十)加以二面各抄百分之

三十的下杂木所制成的纸浆,即可成为印刷报纸所用之纸张。以

此方法所造的纸可大大减少原木用量,减少森林砍划,其使用的

纸浆可采用木材的下脚料,不用天然林。

<REC>

<申请号>=CN98804843.4

<名称>=具有改进的伸长率的树脂的造纸带

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=格伦·D·布蒂利尔;保罗·D·特罗克汉;小迈克尔·G·斯特尔杰斯

<申请日>=1998.04.29

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种由具有改进的伸长率的树脂状聚合物构成

的造纸带。本发明的造纸带由增强元件和树脂状聚合物构成,

其中树脂状聚合物在室温和升高的温度下都呈现出改进的伸

长率,同时保持抗蠕变性且拉伸强度没有过度损失。除用作造纸

带外,本发明的树脂状聚合物也可用于其它用途。

<REC>

<申请号>=CN96123268.4

<名称>=造纸用筛

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=1996.12.16

<地址>=日本静冈县

<摘要>=造纸用筛由有多个第一和第二凹穴的第一和第

二环形支持件和固定在两种支持件上以便在其间形成预定距

离的多个间距保持件构成。在第一和第二支持件间设有具有多

个细长件的一个或多个细长件组。细长件安置在凹穴内并相互

平行地设置从而在毗邻的细长件间形成间距。另外,一个或多个

中间支持件可以设置在第一和第二环形支持件之间。细长件组

可设在第一和第二环形支持件间,在中间支持件间,和在中间支

持件和第一或第二环形支持件间。

<REC>

<申请号>=CN03103871.9

<名称>=造纸系统

<申请（专利权）人>=田镇化

<发明（设计）人>=田镇化

<申请日>=2003.01.03

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明提出一种造纸系统，对由供给纸浆液的流

浆箱(10)、外部网部(20)、内部网部(30)、压榨部(40)和烘干机

部(50)构成的历来的造纸系统进行了改进，通过省略其中的内

部网部(30)机能，并且在该处连结压榨部(40)，从而将3步工序

减少成2步工序，简化了工艺，并且使质量提高，成本降低。

从而可减少故障发生率，降低维修费用。

<REC>

<申请号>=CN89105791.9

<名称>=造纸黑液与苎麻脱胶液处理方法

<申请（专利权）人>=娄底地区轻纺工业研究所

<发明（设计）人>=唐燕

<申请日>=1989.11.18

<地址>=湖南省娄底地区轻纺局内417000

<摘要>=一种造纸黑液，苎麻脱胶液处理方法，其处理步

骤是：(1)湿法投入FZC混凝剂，(2)曝气搅拌后，絮

凝沉降，加HCl酸化并调整pH为4以下，继续曝

气搅拌，(3)澄清2～5小时后，提取压滤的沉渣即木

糖浆，排放上清液并和压滤后的水一起送回，用以冲

洗蒸煮纸浆料或稀释苎麻浓脱胶液，(4)循环处理中

补加少量FZC混凝剂。本发明的优点是设施简单，

投资少，处理水封闭循环再利用，彻底根除对环境的

污染，即有经济效益，且处理效果良好：BOD、COD

去除率均为75～90％，脱色率为98％以上。

<REC>

<申请号>=CN200780000081.3

<名称>=用于造纸毡的多织基布

<申请（专利权）人>=日本惠尔得株式会社

<发明（设计）人>=小川胜也

<申请日>=2007.01.30

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种用于造纸毡的多织基布，其具有较大的空隙量，并且抗压缩性和从压缩状态恢复的性能优异，而且能简单地制造。多织基布具有包含沿厚度方向叠置的纬线层(3，4)的多层结构，并由重复的单位组织构成，所述单位组织由多织部和单织部构成，在所述多织部中经线(11)以使纬线层(3，4)成一体的方式与纬线层(3，4)交织，在所述单织部中分别与纬线层(3，4)交织的经线(12，13)沿厚度方向叠置，以形成一叠单织织布层。

<REC>

<申请号>=CN99114845.2

<名称>=用造纸黑液制备的干粉及其制备方法和在治理污染上的应用

<申请（专利权）人>=杨大为

<发明（设计）人>=杨大为

<申请日>=1999.04.30

<地址>=400020重庆市江北区建新东路127号C楼3－1

<摘要>=本发明涉及用造纸黑液制备的干粉及其制备方

法和在治理污染上的应用。其中干粉主要包括NaCO<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>、Na<SUB>2</SUB>S、Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>3</SUB>、SiO<SUB>2</SUB>、胶状有机物。制备方法主要包括喷雾浓缩和喷雾燃烧两个工序。所述黑液制备的干粉可用于治理“三废”,能够中和三废中的酸、还原或沉降有害金属离子等。本发明将黑液制成粉状材料,便于运输和储存,有利于各种污染源分散的量大、小不同的生产单位使用。本发明对污染源－造纸黑液进行回收,并将其再用于治理污染,极大地降低治理污染成本。

<REC>

<申请号>=CN200610045196.1

<名称>=造纸软压光机

<申请（专利权）人>=诸葛宝钧;

<发明（设计）人>=诸葛宝钧;李孔泉;宋懿贞;吴保海;任山

<申请日>=2006.06.22

<地址>=255300山东省淄博市周村区恒星路98号淄博泰鼎造纸机械有限公司

<摘要>=造纸软压光机，属于造纸机械中的整饰机械设备技术领域。主体机械部分包括机架(1)、热辊(2)、软辊(3)、加压转臂(4)、转臂轴(6)、加压伺服油缸(5)，其特征在于：纸页整饰压区包括相邻的一条热辊(2)和一条软辊(3)，加压转臂(4)经转臂轴(6)固定在机架(1)侧面，加压转臂(4)另一端的下面与加压伺服油缸(5)活塞杆连接，加压伺服油缸(5)固定在固定在机架(1)侧面的下方。软辊为静压支承分区可控中高辊，辊面包覆橡塑复合材料。热辊为硬辊，与加热系统相联。该造纸软压光机与造纸机在线运行，纸张整饰质量良好。电气液压控制技术与安全保护措施保证设备操作方便，控制灵敏，运转安全。

<REC>

<申请号>=CN01122680.3

<名称>=新法造纸污水是可利用的水

<申请（专利权）人>=边志贵

<发明（设计）人>=边志贵

<申请日>=2001.07.02

<地址>=063101河北省唐山市古冶区赵各庄西无水庄路西7条7号

<摘要>=本发明新法造纸污水是可利用的水,把原料稻

草、麦秸、木料经机器粉碎,入水池浸泡,泡透入密闭池浸泡,一

个月左右入锅蒸煮同时加食用碱,至可打浆时止,用水冲洗碱污

水,加食用醋或动植物腐蚀的酸,中和成根据酸性地、碱性地或

循环可利用的水。

<REC>

<申请号>=CN03117141.9

<名称>=造纸用改性硅灰石矿物复合纤维及用其造纸的方法

<申请（专利权）人>=云南省非金属矿产应用研究所

<发明（设计）人>=施玉北;孙传敏;李晓明;赵劲

<申请日>=2003.01.08

<地址>=650216云南省昆明市人民东路398号

<摘要>=本发明提供一种造纸用改性硅灰石矿物复合纤

维及用其造纸的方法，它将硅灰石原矿破碎至粒径为5－

20μm，平均直径∶长度＝1∶6－30的细长纤维，并按铝的碱

或盐∶钠的碱或盐＝1∶1的比例加入硅灰石矿物纤维重量的3

－10％的改性剂，得包覆有改性剂的硅灰石矿物复合纤维。在

造纸工艺的配浆过程中加入5－50％的改性硅灰石矿物复合纤

维以及50－95％的植物纤维和造纸用辅料，使它能与其它植物

纤维有机结合，提高矿物纤维的留着率，不仅有利于降低生产

成本，提高纸产品的不透明度和匀度，消除静电，降低纸品收

缩率，而且无需改变现有工艺及设备，也不会对环境造成污染，

更有利于保护森林资源及生态环境。

<REC>

<申请号>=CN98804338.6

<名称>=造纸用的带辅助纱的织物

<申请（专利权）人>=韦弗艾克斯公司

<发明（设计）人>=R·G·威尔逊

<申请日>=1998.02.20

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种造纸用织物(20),其具有的底织物结构包括

MD纱(22,24,…,34)和主CMD纱(40,42,44,46)交织形成造纸面,

其还包括位于各对相邻主CMD纱之间的第一和第二辅助

CMD纱(40b、42a、42b、44a、44b、46a)。各第一辅助CMD

纱(42a、44a、46b)具有的相对于MD纱的交织花纹与所述相邻

主CMD纱对(40、44)中的第一根一致,而各第二根辅助CMD

纱(40b、42b、44b)所具有的相对于MD纱的交织花纹则与相邻

主CMD纱对(42、46)中的第二根一

致。此第一辅助CMD纱位于第二主和辅助CMD纱之间。

<REC>

<申请号>=CN97180292.0

<名称>=湿强度纸的制备方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=孙桐

<申请日>=1997.11.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及一种改善含水阳离子湿强度添加剂

效能的方法，该方法包括：用活性阴离子化合物预处理纤维素

表面，因此提供了带有适合于在纤维素上留着高比例所述阳离

子湿强度添加剂的另外的阴离子位置。在纤维素表面上的湿强

度添加剂利用纤维素表面进行固化或反应。所得到的纤维状材

料具有特别高的湿强度，特别低的阳离子湿强度添加剂用量。

优选的活性阴离子化合物包含这样的化合物，即该化合物包含

适合于与纤维素上的羟基形成共价键合的活性基团，以及能吸

引水溶液中阳离子湿强度化合物的磺基未端基或其它阴离子

未端基。

<REC>

<申请号>=CN89105236.4

<名称>=造纸废水回收再用方法

<申请（专利权）人>=青岛海洋大学

<发明（设计）人>=王恕昌;黄立英;田由芸

<申请日>=1989.02.20

<地址>=山东省青岛市鱼山路5号

<摘要>=一种处理造纸过程中产生的黑液、中段水和白水

混合废水的方法。按本法先向废水加入电石泥或石

灰，再用卤块或卤水或海水等凝聚剂处理；接着再向

所得上清液1通入空气和烟道气；固液分离后，再将

所得的上清液2用羟甲基纤维素钠和硫酸铝处理，最

后让所得上清液3通过活性炭吸附床。经本法处理

后的水可以排放或再用。本法工艺简单，操作方便，

成本较低，污染物去除率高。

<REC>

<申请号>=CN200610047309.1

<名称>=一种造纸用油热烘干装置

<申请（专利权）人>=朝阳晟安热源设备制造有限公司

<发明（设计）人>=马凤强;刘云祥;郝忠莉;吴春杰

<申请日>=2006.07.26

<地址>=122000辽宁省朝阳市双塔区新华路三段28号永业大厦9楼

<摘要>=一种造纸用油热烘干装置，属于造纸用烘干装置

技术领域。包括烘筒及其两端的端盖，两端的端盖均带有转轴，

转轴内部均开有孔，一端孔内设置有进油管，另一端孔内设置

有出油管，在烘筒内安装有进油管的端盖上安装有中心支架，

进油管置于中心支架内孔中，在烘筒内进油管端部连接有布油

器，在布油器下方沿圆筒转动方向安装有压油板。本发明的有

益效果是节约原煤：有机热载体炉热效率高，没有冷凝排放，

闭路循环，几乎没有热能损耗，与现有技术相比，节能30％～

50％；机械利用率可提高10％～20％，提高产量，提高企业的

效益，人工费用降低。

<REC>

<申请号>=CN96102958.7

<名称>=清除云母造纸纸面斑点的生产方法及其设备

<申请（专利权）人>=曾其祥

<发明（设计）人>=曾其祥

<申请日>=1996.03.22

<地址>=836000新疆维吾尔自治区北屯新疆云母纸厂

<摘要>=一种清除云母造

纸纸面斑点的生产方法及其设

备，其方法是将含有氧化铁斑点

的云母原料经筛选、清洗后，进入

水力制浆机破碎制浆，云母浆液

通过分级槽出浆口和沉砂槽出

浆口处分别设置的用永久磁铁

制成的磁选装置吸附去除云母

浆液中的氧化铁，然后配浆抄造成云母纸。该发明在原生法云

母造纸工艺基础上，增加了磁选工艺及其装置，可以用含有斑点

的云母原料生产出甲级云母纸，其工艺简单，投入少，经济效益

非常显著。

<REC>

<申请号>=CN93109424.0

<名称>=纤维素纤维结构限制孔干燥方法、装置和制得的纤维结构

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=D·E·恩赛;W·R·克莱特;P·D·特罗克汉

<申请日>=1993.06.30

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=用于干燥具有恒定基重和/或密度或基重和/

或密度不同的多层纤维素纤维结构的方法和设备。

其在用公知的方法和设备干燥之前水分分布不均。

在气流通道内提供微孔介质使水分分布相同或更均

匀，该气流通道比纤维素纤维结构胚里纤维之间空隙

有更大的流动阻力。微孔介质在干燥中的限制气流

的小孔，是一种多层的叠层，各薄层有尺寸相继增加

或减小的孔。其优点在于使进入下一较粗糙层的各

薄层的下凹和变形减至最小并减少微孔介质和纤维

素纤维结构之间的侧向气流。

<REC>

<申请号>=CN94119997.5

<名称>=甘草纸浆(纸粕)及其制品

<申请（专利权）人>=丁树乔;丁树钢

<发明（设计）人>=丁树乔;丁树钢

<申请日>=1994.12.26

<地址>=155811黑龙江省友谊县红兴隆管局经委

<摘要>=一种在制浆造纸技术领域中，以食用化工厂提取

甘草糖甙后的剩余物——甘草渣为纤维原料制造的

可食用甘草纸浆。用它抄造的纸、纸板或模具成型的

制品，可广泛用于食品、药品的工艺或成品包装。如

方便快餐食品佐料的包装，面包，蛋糕工艺纸托等，不

用拆封可直接食用。即避免了甘草资源的浪费，又提

供了一种可食用的具有保健功能的包装新材料。

<REC>

<申请号>=CN98111534.9

<名称>=一种造纸黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=郭同元

<发明（设计）人>=郭同元

<申请日>=1998.10.14

<地址>=212000江苏省镇江市河北街18号

<摘要>=一种造纸黑液的处理方法,属造纸废料处理方法

领域,包括以下几个工艺步骤:将蒸煮后的黑液排入黑液储存池,

下次蒸煮时,再将该黑液放入蒸球后,测定黑液的含碱量,再根据

蒸煮的需要添加入烧碱,进行蒸煮。与现有技术相比,发明方法

具有生产成本低、降低能耗、提高生产率、无任何环境污染的

优点。

<REC>

<申请号>=CN87107442.7

<名称>=造纸机环形干燥设备

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1987.12.11

<地址>=天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种造纸干燥设备，用一环形干燥带将压榨、烘

干、压光、除布、抛光等设备串接或取代，使造纸干燥

部成为一个完整的工艺设备，取消现有技术中的分步

干燥设备，尤其是取消了蒸汽烘缸。本设备使湿纸干

燥全程无拉伸、不断头。可以实现纸张的密闭、高速

生产。

<REC>

<申请号>=CN01130013.2

<名称>=二次纤维造纸废水零排放技术

<申请（专利权）人>=谢浩然;陈金中

<发明（设计）人>=谢浩然;陈金中

<申请日>=2001.12.04

<地址>=510168广东省广州市城西横沙乡平乐街43号502房

<摘要>=二次纤维造纸废水处理零排放技术,该技术包括

下列步骤:1.将二次纤维造纸废水即从制浆车间来的洗浆水、

抄纸车间来的白水除去大片的杂质,以及杂物；2.洗浆水、白水

分别在洗浆水收集池、白水收集池中贮存及缓冲；3.在水泵的

吸入口附近加入絮凝剂,利用水泵将洗浆水及白水泵进废水处

理器；4.经废水处理器处理后的沉降物,利用压力差,从废水处

理器的底部送至污泥浓缩罐的顶部,经浓缩后,污泥从污泥罐的

底部送至振筛净化处理；5.经净化后的污泥,大部分是细小纤维,

送至斜筛或其他浓缩设备浓缩,然后送制浆车间与原浆料搭配

使用；6.从废水处理器顶部,及污泥浓缩罐顶部排出的清水,利

用高位差送回车间打浆或抄纸用水。经废水处理的水及细纤维

回收利用。

<REC>

<申请号>=CN87101416.5

<名称>=一种用草、木浆作纤维原料的高填料造纸工艺

<申请（专利权）人>=潍坊造纸总厂

<发明（设计）人>=韩加宝;于润青;李玉;史兴民;杨秀贞

<申请日>=1987.12.14

<地址>=山东省潍坊市山东潍坊造纸总厂

<摘要>=一种用草、木浆作纤维原料的高填料造纸工艺，

其工艺流程是：             松香

打浆(草、木浆混合)→加微晶腊                    碳酸铝       滑石粉    阳离子淀粉  →加         →加        →抄  碳酸钙     聚丙烯酰胺

纸网→白水封闭循环→抄纸压榨→烘干→表面施胶

→烘干→加工成纸。用本工艺生产的纸，检测后填料

含留量在35％(重量百分比)以上。本造纸工艺适用

于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸

的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽

度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN99810866.9

<名称>=在造纸过程中使用的微粒体系中的酸性胶体

<申请（专利权）人>=卡尔贡公司

<发明（设计）人>=C·R·享特;C·W·沃恩

<申请日>=1999.09.08

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=本发明披露了一种在碱性和酸性纸产品的生产

过程中用作助留剂和助滤剂的微粒体系，它包含：HMW絮凝

剂聚合物(6)，酸性胶体(7)，以及凝结剂或MMW絮凝剂(5)。

所述酸性胶体(7)包含：蜜胺醛，优选蜜胺甲醛的水溶性聚合

物或共聚物的水溶液，并且其用量以配料中固体的干重量计从

0.0005%至0.5%重量。HMW絮凝剂聚合物(6)可以在混合浆泵

之后和在压力筛(2)之前添加至浆料或配料中；酸性胶体(7)可

以在压力筛(2)之后添加至浆料中，而凝结剂/MMW絮凝剂(5)

可以在混合浆泵(1)之前添加。另外，该化学剂的添加顺序可

以改变，即酸性胶体(7)能在混合浆泵(1)之前或之后或在压力

筛(2)之前添加。在造纸过程中，将微粒体系添加至造纸配料

中将改善留着率，滤水性能和纸页的匀度。

<REC>

<申请号>=CN98112413.5

<名称>=冷化制浆造纸的方法

<申请（专利权）人>=周湘洪

<发明（设计）人>=周湘洪

<申请日>=1998.03.23

<地址>=414000湖南省岳阳市岳阳造纸厂

<摘要>=本发明公开了一种冷化制浆造纸的方法,它省除

了现有制浆漂白中的蒸煮过程,直接采用化学药剂处理漂白,按

一定配比在纤维浆中先后或同时缓慢加入NaOH、H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>,利用反应热将纤维浆的温度控制在60～110℃,漂白时间30秒至3小时,制得纤维白度70度以上的纤维浆,漂白水经过滤除渣后循环使用。本发明具有简化生产工艺、节约能源、降低生产成本、缩短漂白时间、提高浆料质量、节约用水量、减少环境污染等特点,适用于造纸厂生产各种规格的纤维浆。

<REC>

<申请号>=CN200310111717.5

<名称>=一种造纸涂料高岭土的增白降粘工艺方法

<申请（专利权）人>=茂名高岭科技有限公司

<发明（设计）人>=曾伟能;陈天锡;吴兆庆;廖金良;杨增良;李书平;王晓;巫广权;罗文照

<申请日>=2003.10.01

<地址>=525026广东省茂名市山阁镇

<摘要>=一种造纸涂料高岭土的增白降粘工艺方法，原矿

加入水、六偏磷酸钠进行捣浆，经三级旋流器分级，分选出来

的尾矿弃置，再进行卧螺分级，底流作填料处理，出来的矿浆

经高梯度磁选，把含铁尾矿弃置，再离心脱水(除去亚微离子)、

压滤脱水、表面活化处理，经干燥后为成品。技术方案设计合

理，操作易于控制，产品质量稳定，高岭土产品的白度达到

88％以上，粘浓度达到70％以上，从而保证产品综合质量，满

足生产高档纸所需。

<REC>

<申请号>=CN95194555.6

<名称>=由毛毯层和光敏树脂层构成的纸幅构图装置

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;迪安·V·费恩

<申请日>=1995.06.02

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明包括用

于生产造纸纤维的纸幅的装

置(200)。该装置包括脱水毛

毯层(220)，它具有位于第一

高度处的面对纸幅的第一毛毯表面(230)及在其反面的第二毛

毯表面(232)，以及由光敏树脂制成的纸幅构图层(250)。纸幅构

图层(250)渗入第一毛毯表面(230)，并从第一毛毯表面延伸出

来，从而在不同于第一高度的第二高度处形成与纸幅相接触的

顶表面(260)。本发明还包括生产具有毛毯层和纸幅构图层的

纸幅支承装置的方法。

<REC>

<申请号>=CN97193083.X

<名称>=具有改善针孔特性的纸张以及制造该纸张的造纸网带

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=戴维·M·拉希;拉里·O·苏厄德;格伦·D·布提里尔

<申请日>=1997.01.16

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种造纸网带(10),包含增强结构(33)和框架

(32)。增强结构(33)的透气性不低于800cfm,纤维支承指数不小

于75。框架(32)连接至增强结构(33)上,并从增强结构(33)向外

延伸不超过6.5密耳。框架(32)有在整个框架中分散的,被框架

(33)包围的并彼此分离的挠曲通道(36)。框架(32)的纸接触面

(11)包括有包围挠曲通道(36)的纸侧开口(42)的纸侧网(34a)。在

X－Y平面内测量的大部分纸侧开口(42)的各尺寸不小于约45

密耳。一种纸幅(80),有两个区域:基本上连续的并且宏观上单平

面状的网状区域(83),和包含被网状区域包围的许多不连续的

圆顶的圆顶区域(84)。所述圆顶以非无规、重复图形分布。在

X－Y平面内测量的大部分圆顶的各尺寸均大于约45密耳。网

状区域(83)的密度大于圆顶区域(84)的密度。

<REC>

<申请号>=CN97114313.7

<名称>=一种施胶增效剂及用途

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=陈家楠;欧义芳

<申请日>=1997.12.03

<地址>=510070广东省广州市先烈中路100号

<摘要>=本发明属于造纸施胶增效剂及用途。近年来造纸

施胶剂有向阳离子分散松香胶发展的趋势,本发明的目的是提

供一种合成的水溶性高分子施胶增效剂,该施胶增效剂固含量

为20%,可以一定的比例与分散松香乳液混合使用,不但节约施

胶剂的用量,而且使施胶效果提高2—3倍,从总的来说降低了成

本,并可实现中性施胶,对抄造高级纸张和填料的选择有利。

<REC>

<申请号>=CN01128424.2

<名称>=造纸黑液在工业锅炉中的雾化燃烧方法

<申请（专利权）人>=范守亮

<发明（设计）人>=范守亮;徐永战;常文华;程百军

<申请日>=2001.09.10

<地址>=456400河南省滑县道口镇卫河路185号

<摘要>=本发明公开了一种造纸厂与工厂尤其是电厂联

合治理污染、减少造纸黑液处理的固定投资,降低黑液的处理费

用的造纸黑液在工业锅炉中的雾化燃烧的方法,其技术方案是

以下述方式实现的:一种造纸黑液在工业锅炉中的雾化燃烧方

法,其燃烧工序为:对造纸厂经挤浆机挤出的浓黑液进行预热、

蒸发、浓缩、加热、燃烧,预热是利用工厂中的炉锅炉余热对固

含量为浓度为6—9%黑液进行加热,加热温度为90—95℃,使黑

液蒸发浓缩,待固含量达到25—35%时,再利用锅炉烟气对其进

行加热使黑液温度达到85—100℃时,用专用喷枪将黑液喷入

锅炉炉膛内雾化燃烧。

<REC>

<申请号>=CN200510044222.4

<名称>=高得率浆造纸新工艺

<申请（专利权）人>=德州沪平永发造纸有限公司

<发明（设计）人>=李书坤;马强;任国云;曹廷强

<申请日>=2005.08.05

<地址>=253102山东省平原县王打卦乡工业区

<摘要>=一种高得率浆造纸新工艺，属于造纸技术领域。其浆料进行一级黑液的提取后经收集螺旋送入活底料仓，挤浆过程中实现二级黑液的提取，一、二级提取的黑液进入生物菌池作生物菌培养剂液，实现黑液重复利用，然后经过高浓磨，获得高质量浆料，其工艺包括：蒸煮—一级黑液提取—浆料收集—浆料储存—稀释置换—挤浆—高浓磨浆。本发明实现了黑液的循环利用，解决了中段水生化处理问题，节约水资源90％以上，减少了环境污染，提高了浆料得率及社会经济效益。

<REC>

<申请号>=CN86102961

<名称>=造纸方法

<申请（专利权）人>=埃卡公司

<发明（设计）人>=克耶尔·鲁尼·安德里森;帕沃尔·巴拉;约尼·伊詹斯

<申请日>=1986.03.31

<地址>=瑞典苏特445101

<摘要>=在用含水纸浆，特别是用含漂白的和未漂白的机

械浆或未漂白的化学浆的纸浆造纸过程中，为改进

纸浆的滤水和留着性能加入一种化学品的混合物。

所加入的改进滤水和留着的助剂为一种阳离子型聚

丙烯酰胺和一种胶体无机颗粒，这种胶体无机颗粒

至少具有一个硅酸铝或改性硅酸表面层。

<REC>

<申请号>=CN88105855

<名称>=废碱回收方法及其装置

<申请（专利权）人>=李新民

<发明（设计）人>=李新民

<申请日>=1988.01.04

<地址>=四川省大竹县清河区东风造纸厂

<摘要>=本发明是关于造纸废碱回收方法及其该方法所

用装置的一种设计方案，其特点是回收废碱工艺中的

黑液分离浓缩由连续离心分离，逆流漂洗装置，稀液

露滴蒸发加浓装置和加热蒸发强制循环闪击浓缩装

置来实现，其工艺简单，不需高大建筑物和昂贵的设

备，能耗低，比常规方法约节省总投资90％，是中小

造纸厂进行废碱回收的好方法。

<REC>

<申请号>=CN99110242.8

<名称>=碱法禾草制浆造纸黑液的析木素方法

<申请（专利权）人>=河南省科学院河南省计划委员会地理研究所

<发明（设计）人>=魏新;张家卓;邵忠臣;张硌;马桂先;王允洪;张合亭

<申请日>=1999.07.06

<地址>=450052河南省郑州市陇海路64号

<摘要>=本发明涉及一种碱法禾草制浆黑液的木质素分

离方法,此方法按以下几步操作:一种碱法禾草制浆造纸高浓度

黑液的析木素方法,该方法按以下的几个步骤进行操作:(A)将

容器中加入部分黑液,然后以容器中将加入的全部黑液总量计

按1—5g/L的量向容器中加入载体纤维,并加入少量的酸,搅拌

均匀,使混合pH值保持在2—6内;(B)加入全部黑液,在常温下搅

拌5—30分钟;(C)停止搅拌,将黑液温度升温到40℃－85℃,并

恒温保持20—80分钟;(D)对黑液进行过滤,使木质素与液体分

离。

<REC>

<申请号>=CN92106723.2

<名称>=造纸黑液的处理方法及设备

<申请（专利权）人>=朱文志

<发明（设计）人>=朱文志

<申请日>=1992.09.26

<地址>=250300山东省长清环保局

<摘要>=一种造纸黑液的处理方法及设备，是采用化学和

物理的方法在常温、常压条件下，经过滤沉淀——酸

化——过滤沉淀——阳离子交换——中和的处理过

程。经处理的废液中COD<SUB>cr</SUB>去除率为97％以上，SS

去除率为93％以上，色度去除率为99％以上，pH值

由14，调节为6.7～7。本方法无二次污染，设备投资

少，还可使黑液中的草浆及木质素回收利用，变废为

宝。

<REC>

<申请号>=CN00131538.2

<名称>=造纸黑液处理方法及耐高温氧化铁红的生产方法

<申请（专利权）人>=朱文祥

<发明（设计）人>=朱文祥;刘庆

<申请日>=2000.10.24

<地址>=224500江苏省滨海县环境监测站

<摘要>=本文涉及一种造纸黑液处理方法及一种耐高温

氧化铁红的生产方法,其把黑液处理与氧化铁红制备有机的

结合在一起,它是利用可溶性铁盐制得的水合氧化铁与黑液

作用,经一系列化学和物理过程制得耐高温的氧化铁红,同时

去除黑液中的污染物。本发明具有工艺流程短、设备简单易

控、无污染、投资小、见效快等特点。因而具有显著的经济

效益、环境效益,尤其适合中小型纸厂黑液处理。其中,耐高温

氧化铁红生产亦可独立建设。

<REC>

<申请号>=CN97104094.X

<名称>=造纸浆液分离工艺及扩洗单网真空压滤设备

<申请（专利权）人>=四川省内江市神州机器厂

<发明（设计）人>=邬耀辉

<申请日>=1997.04.28

<地址>=641000四川省内江市东兴镇内江市神州机器厂

<摘要>=本发明涉及纸浆洗涤与黑液提取工艺设备,浆液

经调浆扩散洗涤除沙槽扩散洗涤然后在单网真空压滤设备上

进行浆液与黑液分离,经四段逆流洗涤分离工艺后纸浆进入贮

浆塔,黑液进行蒸发碱回收,本发明工艺处理的纸浆液温度高,粘

度低,提高了洗浆能力,废液提取率达到90%以上,并且省时,节

省热能和水,对环境保护有利。

<REC>

<申请号>=CN98811014.8

<名称>=较低湿压降的限制小孔干燥介质及以此制造纸张的方法

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=小迈克尔·G·斯特尔杰斯;保罗·D·特罗克汉;唐纳德·E·恩赛因

<申请日>=1998.09.17

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供一种干燥纤维素纤维结构的装置。该

装置包括具有穿透的孔的微孔介质。孔为干燥过程中气流的限

制小孔。穿过微孔介质有较低的压降。较低的压降降低了干燥

过程中的能量消耗,且/或以一定的能量消耗获得更高的干燥效

果。

<REC>

<申请号>=CN97110644.4

<名称>=一种无污染的造纸制浆技术

<申请（专利权）人>=山东省昌潍师范专科学校

<发明（设计）人>=焦为成;林军;彭学伟;姜学桂

<申请日>=1997.05.01

<地址>=261043山东省潍坊市胜利东街65号

<摘要>=本发明涉及一种无污染的纸浆生产方法,属于用

稻麦草造纸的技术领域。其特征是在蒸煮稻麦草的同时,用稀酸

为催化剂,使易水解糖水解,然后将水解糖用于木糖或草酸的生

产,达到既蒸煮了稻麦草,又将废水变废为宝的目的;蒸煮后的稻

麦草,通过机械磨浆制成的纸浆,可直接用于瓦楞纸、纸板的生

产,若漂白后还可用于手抄纸、新闻纸等的生产。

<REC>

<申请号>=CN03155489.X

<名称>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.09.03

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片属造纸机械

制造领域，由迎浆面(1)、吸浆面(2)、非工作面(3)构成。本发

明与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效率的

优点。

<REC>

<申请号>=CN03803031.4

<名称>=造纸方法

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=S·佛罗里奇;F·索尔哈格;E·林格伦;H·E·约翰森－韦斯廷;K·安德森

<申请日>=2003.01.22

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=本发明涉及一种制造纸和纸板的方法，该方法包

括提供包括纤维素纤维和至少一种施胶剂的悬浮液，脱水该悬

浮液因此形成纸－纤网，由此向悬浮液中加入含芳族基的阳离

子乙烯基加聚物，和选自乙烯基加聚物和缩聚物的重均分子量

为约6,000－约100,000的阴离子聚合物。

<REC>

<申请号>=CN200510061555.8

<名称>=一种制浆造纸的新方法

<申请（专利权）人>=浙江理工大学

<发明（设计）人>=唐志荣;陈集双;李松华;封云芳;竺锡武;金银兵;白宁宁

<申请日>=2005.11.14

<地址>=310018浙江省杭州市江干区下沙高教园大街2号

<摘要>=本发明公开了一种制浆造纸的新方法，由准备原

料、蒸煮制浆、纸页抄造这三大步骤组成；该准备原料为：将

加拿大一枝黄花的植物茎杆切割成长度为2～3cm、宽度为1～

2cm、厚度为3～5mm的片状物，晒干或自然风干后形成草本

绝干原料；该蒸煮制浆为：按照每1000克草本绝干原料添加

206～284克氢氧化钠和0～2克改性蒽醌的比例组成固体原

料，再加入固液重量比为1：3.5～4.5的水进行蒸煮，蒸煮温

度为155～165℃、时间为90～120min。采用本发明的造纸方

法，能在降低了木材使用量的前提下，生产较高质量的纸张。

<REC>

<申请号>=CN00113922.3

<名称>=碱法草浆造纸污水综合处理方法

<申请（专利权）人>=宋优胜

<发明（设计）人>=宋优胜

<申请日>=2000.09.18

<地址>=710400陕西省周至县药厂路11号福利造纸厂

<摘要>=本发明涉及一种碱法草浆造纸污水综合处理方

法。其目的是以废治废,使污水变清、废渣全部利用。技术解决

方案如下:依次包括下述两个步骤,一、黑液处理步骤:向黑液中

投加酸化硫酸铝,pH值为4～5时,经过滤生成棕液和黑渣;二、

中、后段废水的处理:将棕液、筛选废水、漂白废水、纸车白水

按1∶(1～5)∶(1～10)∶(1～8)的配比配成混合污水,投加氢氧

化钠至pH值为7时,经过滤生成中性清水和黄渣。广泛使用于

中小型造纸厂污水的综合处理。

<REC>

<申请号>=CN90108364.X

<名称>=热喷制浆工艺

<申请（专利权）人>=内蒙古自治区畜牧科学院

<发明（设计）人>=贺建;金海;邢忠;高文渊;周秀英;侯桂芝;戴晖

<申请日>=1990.10.10

<地址>=010030内蒙古自治区呼和浩特市西郊八里庄

<摘要>=本发明公开了热喷制浆工艺，采用较低温度之饱

和蒸汽和较高压力之压缩空气共同作用于草类原料，

然后全压喷放即告完成。所得产物即可做为纸浆。

采用本发明制浆，无药物填加时，可用来制做低级包

装纸及硬纤维板；有药物填加时，可用来制造低、高级

纸或掺合浆原料，本发明的特点是：比常规化学浆少

用化学药物50％以上，免除了环境污染；处理时间大

大缩短；得率高；纤维强度好。制浆总成本低。

<REC>

<申请号>=CN01107742.5

<名称>=一种草浆造纸黑液的碱回收方法

<申请（专利权）人>=潍坊学院

<发明（设计）人>=焦为成;冯一民;林军

<申请日>=2001.01.12

<地址>=261043山东省潍坊市胜利东街339号

<摘要>=本发明涉及草浆造纸产生的黑液的碱回收方法,

该方法是在将草浆造纸产生的黑液先用蒸发器浓缩、再喷入碱

炉内干燥、燃烧后生成呈熔融状态含硅的碳酸钠,直接投入泡化

碱炉内,与按重量份计是碳酸钠的0.5—2.26倍的石英砂在炉内

温度1200—1600℃的条件下反应,生成泡化碱和二氧化碳气

体。用该方法处理草浆造纸产生黑液,工艺简单,成本低,没有白

泥污染。

<REC>

<申请号>=CN97199008.5

<名称>=含有以植物油为基础的季铵化合物的薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗格特－甘布尔公司

<发明（设计）人>=D·V·潘;P·D·特勒克汉

<申请日>=1997.08.08

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=公开了用于制造诸如毛巾纸、搽面纸和卫生纸之

类的柔软吸水纸制品的纤维素纤维材料。纸制品含有以植物油

为基础的季铵化学柔软化合物。所优选的植物油为基础的季铵

化学柔软化合物包括衍生自canola油和/或高油酸红花油的氯

化二酯二(油基)二甲基锭(DEDODMAC)(即,氯化二(十八－Z－

9－烯酰氧乙基)二甲基铵。为使以植物油为基础的酰基的流动

性最大而需要调节的参数包括脂肪酰基顺/反异构体的比例或

碘值(Ⅳ)。通过控制脂肪酰基的纯度和季铵化合物中的双取代

对单取代长链烃基取代基的比例能进一步提高纸的柔软性。

<REC>

<申请号>=CN200610070645.8

<名称>=一种适合造纸黑液处理的高分子聚丙烯酰胺的制造方法

<申请（专利权）人>=山东宝莫生物化工股份有限公司;

<发明（设计）人>=夏春良;吴时军;刘皓;周卫东;李岳军;孙中华

<申请日>=2006.12.02

<地址>=257081山东省东营市东营区西四路416号山东宝莫生物化工股份有限公司

<摘要>=本发明涉及一种适合造纸黑液处理的高分子聚丙烯酰胺的制造方法。其技术方案是：包括以下步骤：(1)在21.0－25.0％的丙烯酰胺水溶液中加入纯碱，并且将温度调节到5－12摄氏度；(2)通入氮气，并且加药剂及引发剂，经过一段时间的聚合反应后，温度上升到70－90摄氏度左右时，通入蒸汽进行水解，水解1－4小时后成胶；(3)胶块经造粒机造成胶粒后，再进行干燥；干燥后的颗粒和加入的热稳定剂以及增粘剂经过研磨和筛分后，形成最终产品。有益效果是：通过合成分子量在2500万以上的聚丙烯酰胺，然后通过科学合理的复配，很好的解决了普通聚丙烯酰胺在处理黑液中降解明显的问题，从而满足造纸黑液的

处理要求。

<REC>

<申请号>=CN99807441.1

<名称>=具有增强柱块的造纸带

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;拉里·L·休斯顿

<申请日>=1999.06.09

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=编织造纸带具有纸接触顶表平面(24)和相对的背

面(26)。该造纸带包括具有部分地设置在顶表平面而形成结(36)

的纱线的织物(22)。该带还包括增强柱块(40),其从近端(42)延伸

至远端(44)。增强柱块(40)的远端(44)位于造纸带的顶表平面

(24)和造纸带的背面(26)之间。增强柱块(40)抵抗外加负载并可

以防止在造纸过程中结(36)的偏斜。外加负载可以是垂直于带的,

象在压印过程中发生的;或在带的平面内的,这会引起带的松散性

或者两种都有。按照本发明的带具有柱块(40),其近端(42)设置在两

个或更多个不同高度处,同样其远端(44)设置在两个或更多个不同

高度处。根据柱块(40)抵抗垂直于带的平面施加的压缩载荷的能力,

这种结构所提供的带可在造纸过程中在纸上压印不同的密度。在

可选实施例中,柱块(40)可设置在多层造纸带的第一层和第二层之

间。本发明的带特别适用于含有长的、未被支承的结的编织造

纸织物。

<REC>

<申请号>=CN98118493.6

<名称>=含木质素纸浆在加工中的增白法

<申请（专利权）人>=希巴特殊化学控股公司

<发明（设计）人>=R·B·尼尔森;O·J·约基南;P·罗伦格

<申请日>=1998.08.27

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=公开了增加含木质素纸浆白度的方法,包括在纸

浆制造过程中在包括含木质素纸浆的含水浆液中加入荧光增

白剂和选择性的螯合剂。

<REC>

<申请号>=CN02134515.5

<名称>=造纸污水黑液的综合治理方法

<申请（专利权）人>=周心光;周永康

<发明（设计）人>=周永康

<申请日>=2002.08.06

<地址>=518000广东省深圳市中心园路中山苑1栋608室

<摘要>=一种造纸污水黑液的综合治理方法，包括如下工

艺步骤：1)将蒸煮后的粗纸浆液通过压榨机进行压榨制黑液；

2)向黑液中加入有机高分子助凝剂聚丙烯酰胺；3)向黑液中加

入浓硫酸进行酸化，使pH值逐渐降到pH值为4.5－5.0之间；

4)黑液中的木质素细粒经聚集、澄清、脱水、分离，回收得到

木质素，同时制得淡茶色水溶液；5)将淡茶色水溶液通过活性

炭过滤、脱色，去除有机物，制得稀硫酸钠溶液。6)向所述稀

硫酸钠溶液中加入生石灰进行复分解反应，进一步去除生物需

氧量和化学需氧量，制得稀碱液。7)将制得的稀碱液进行蒸发

浓缩一半后的浓缩碱液加入下一次蒸煮工序蒸煮。也可将所述

制得的稀硫酸钠溶液加入造纸污水白液中一起作水回收利用。

<REC>

<申请号>=CN200410020577.5

<名称>=稻草和玉米秆混浆造纸的方法

<申请（专利权）人>=杨俊祥

<发明（设计）人>=杨俊祥;李荣哲;谭立东;林杰

<申请日>=2004.05.20

<地址>=112300辽宁省开原市义和路47号沈阳化工开原纸业有限公司

<摘要>=稻草和玉米秆混浆造纸的方法，先用不除髓玉米

秆和稻草单蒸混漂制备稻草和玉米秆混浆，再用稻草和玉米秆

混浆与木浆混合配制出并用纸浆，然后用并用纸浆在造纸机上

造纸。本发明中玉米秆不除髓，不增加制浆中的工艺步骤，混

浆中有玉米秆浆可减少价格较高的木浆用量，造出的文化用纸

的挺度高、松厚度好；玉米秆中的灰分少，洗涤、净化和筛选

中的工艺性能好，提高洗涤、净化和筛选设备的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN01110642.5

<名称>=稻、麦草造纸工艺中提取黑液的方法

<申请（专利权）人>=唐志东

<发明（设计）人>=唐志东

<申请日>=2001.04.13

<地址>=300480天津市汉沽区河西七方块企业局平房宿舍22号

<摘要>=本发明涉及一种在用稻、麦草造纸的工艺中提取

黑液的方法。其需要的相关的设备简单,浆得率高,纸的质量明

显提高。本发明的方法是在稻草和麦草的蒸煮前期,采用大液比

进行液相蒸煮,按重量比;革∶水=1∶(4－5),在低压力(0－

3)Kg/cm的压力下,加入催化剂3‰,用(10－16)%的NaOH蒸煮,

蒸煮中期停机,依靠反应的压力向外压出(30－40)%的黑液后,

进行汽相快速蒸煮。本发明明显提高浆得率,并且由于在黑液提

取过程中减少了尘埃和杂质,提高了纸的质量。

<REC>

<申请号>=CN01115858.1

<名称>=一种对造纸废液进行资源性转化普遍适用的治理方法

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2001.05.11

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=将造纸工业所产生的废液(或废液中的沉淀物)通

过用外加一定的无机和/或有机物质的方法首先使废液转化为

可以经过压缩成型的固体,然后通过干馏裂解及冷凝的方法把

水分和裂解气从固态产品中分离出来,在所得的固态产品中如

果有可溶性物质,则进一步用浸取的方法把其从固态产品中分

离出来,从而实现对造纸废液进行资源性转化。

<REC>

<申请号>=CN94194627.4

<名称>=含有可生物降解的化学柔软成分和粘结剂材料的多层搽面纸产品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=沃德.W.奥斯滕多夫;斯蒂芬.R.凯利;保罗.D.特罗克翰;迪安.V.费恩;巴特.S.赫斯科

<申请日>=1994.10.17

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发

明公开了一种多层

搽面纸产品，该产品

含有可生物降解的

化学柔软组分以及

湿强度粘结剂(永久

和/或暂时)和干强度

粘结剂的混合物。该多层搽面纸包括含可生物降解的季铵化合

物和多羟基化合物的混合物的可生物降解的化学柔软组分。优

选的可生物降解的季铵化合物包括二烷二酯基二甲基铵盐，如

二(轻度氢化)脂二酯基二甲基氯化铵和/或二(轻度氢化)脂二

酯基二甲基甲基硫酸铵。优选的多羟基化合物选自甘油，重均

分子量从约150-800的聚甘油，重均分子量从约200-1000

的聚乙二醇和聚丙二醇。多层搽面纸产品还含有有效量的湿强

度粘结剂(永久和/或暂时)和干强度粘结剂，以控制掉毛和/或

补偿强度损失，掉毛和强度损失是由于使用可生物降解的化学

柔软组分而引起的，不过即使有也很少。使用湿强度粘结剂(永

久或暂时)和干强度粘结剂还将改善化学柔软组分在纸页中的

留着率。这将使多层搽面纸产品具有下述之一或多个的性能：

柔韧性，摩擦的滑动-粘着系数，FFE指数和HTR密度。优选大

部分可生物降解的化学柔软组分安排在最有效的多层搽面纸

产品的外层中。换句话说，可生物降解的化学柔软组分和湿强

度粘结剂(永久和/或暂时)以及干强度粘结剂可选择性地分布

在多层搽面纸产品中，以增强某特定层或分层的柔软度，吸收性

和/或抗掉毛性。

<REC>

<申请号>=CN96198575.5

<名称>=含有柔软剂和聚硅氧烷二醇的薄页纸产品

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·J·史密斯;W·Z·施罗德尔;G·L·桑克林

<申请日>=1996.07.16

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=在形成薄页纸幅之前,通过在薄页纸机湿部添加

一种或多种造纸纤维的柔软剂/去粘合剂和聚硅氧烷二醇共聚

物,可制得具有改善松厚性和柔软度的薄页纸产品。合适的柔软

剂/去粘合剂包括:有机活性聚硅氧烷,季铵化合物,季铵化蛋白

质化合物,磷脂,和聚硅氧烷季铵类。

<REC>

<申请号>=CN98112576.X

<名称>=利用植物制剂冷化制浆漂白造纸的方法

<申请（专利权）人>=周湘洪

<发明（设计）人>=周湘洪;马金秋

<申请日>=1998.08.01

<地址>=414014湖南省岳阳市松杨湖农场

<摘要>=本发明公开了一种利用植物制剂冷化制浆漂白

造纸的方法,并详细介绍了植物制剂的制备方法,该制剂是植物

料的次氯酸钠浸泡液。本发明省除了传统制浆漂白中的蒸煮过

程,直接采用植物制剂处理漂白,较好地解决了造纸业的环境污

染问题,具有成本低廉、方法简单、节能高效、高质量等特点,

制得的纤维浆适合于制造各种类型的纸张。

<REC>

<申请号>=CN200310105566.2

<名称>=草木原料连续和间歇蒸煮混合制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=山东博汇纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=陈商

<申请日>=2003.12.01

<地址>=256405山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

<摘要>=一种草木原料连续和间歇蒸煮混合制浆造纸工

艺，属于以草本和木本植物作为制浆原料的制浆工艺技术领

域。包括草本原料的机械处理、配料和连续蒸煮，木本原料的

机械处理，蒸球蒸煮，其特征在于经机械切断的草本原料洗涤

后由输送机输送至脱水机构进行脱水，然后至蒸煮装置进行配

料、连续蒸煮；机械处理的木本原料经过配料后由蒸球间歇蒸

煮，蒸煮后的木质粗纸浆和草本粗纸浆在喷放仓混合，混合的

草木浆液继续进行洗浆、漂白等制浆工序，然后按常规工艺抄

造成纸。该工艺综合了草本连续蒸煮制浆和木本原料间歇蒸煮

制浆工序，并将二者结合用于制浆造纸工艺，提高了成品纸的

质量性能指标，降低了洗浆难度和黑液的产出量，节约了生产

中黑液的处理成本。

<REC>

<申请号>=CN96192799.2

<名称>=无皱穿透干燥纸巾产品不经开式牵引的制造方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·S·鲁高斯基;M·J·雷科斯基;P·S·连;R·F·格罗帕;P·A·B·L·M·阿诺德

<申请日>=1996.01.26

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本说明书公开了一种制造无皱纹、穿透干燥纸巾

的方法,其中干的纸巾(15)是用编织带(18)全程支托着直到滚轴

(23)。本方法消除了穿透干燥器(13)与滚轴(23)之间的开式牵引,

因而也就消除了通常伴随开式牵引而来的纸张断裂。此外,纸巾

的机器运行方向强度也可降低,因为为了在现有方法中通常都

有的开式牵引而增大强度是不必要的。降低机器运行方向强度

本身就使生产出强度更均匀、更小硬度的纸巾成为可能,这些都

会改善产品的触觉性能。

<REC>

<申请号>=CN93107398.7

<名称>=从制浆造纸工艺废水中去除有机污染物质的方法

<申请（专利权）人>=贺珍;白得里·霍宁

<发明（设计）人>=贺珍;白得里·霍宁

<申请日>=1993.06.24

<地址>=100083北京市海淀区成府路20号中国地质大学眷11楼542号

<摘要>=本发明提供了一种从制浆造纸工艺废水中去除

溶解性和胶体高分子有机物质的方法，将含有纤维素

的纤维物质酸化至pH1.3—2.5，得一酸化污泥，将该

酸化污泥投入一含有所述溶解性和胶体高分子有机

物质的废水，调节pH值至4.5—6.0，沉降得纤维物

质与附着其上的有机物质沉淀，根据本发明，用做沉

淀剂的纤维物质在酸化之前要进行机械处理，使纤维

物质劈裂，增加其比表面积，从而增加其俘获废水中

有机物质的能力。

<REC>

<申请号>=CN98807014.6

<名称>=利用胶凝体系造纸的方法

<申请（专利权）人>=罗狄亚化学公司

<发明（设计）人>=C·伯奈特－高奈特;J－C·卡斯泰茵;P·里科耐克

<申请日>=1998.06.03

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及一种新的通过制成和干燥含有纤维

素浆体和无机填料的含水纸浆造纸的方法,其中在制成纸张之

前往纸浆母液中加入胶凝体系,该体系包括一种含至少一种羟

基的聚合物,和含有选自硼酸盐、锆酸盐、钛酸盐及其混合物的

交联剂水溶液。交联剂/含有至少一个羟基的聚合物的重量比是

0.025—2。

<REC>

<申请号>=CN87108008

<名称>=采用新型施胶用絮凝剂进行中性-碱性造纸

<申请（专利权）人>=河南省中牟造纸厂

<发明（设计）人>=许松筠;张菊花;阎淑兰;张燕峰;王德印;许洁;郭其礼

<申请日>=1987.11.21

<地址>=河南省中牟县东关

<摘要>=采用新型施胶用絮凝剂进行中性—碱性造纸，涉

及加添物质于湿纸浆中进行造纸的生产工艺。本发

明采用聚合氯化铝{化学通式为[Al<SUB>2</SUB>(OH)<SUB>n</SUB>Cl<SUB>6-n</SUB>]<SUB>m</SUB>，

式中m≤10，n为1～5}为施胶用絮凝剂，以一定浓

度加入成浆中并调节成浆pH进行中性～碱性造

纸。此种新型施胶用絮凝剂价格便宜，取材容易，可

以广泛用于各种施胶的纸张。用于中性—碱性造纸，

可以提高纸张质量，防止设备酸腐蚀和结垢，降低材

料和能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN95110575.2

<名称>=碱法造纸黑液的综合治理方法

<申请（专利权）人>=李保民

<发明（设计）人>=李保民

<申请日>=1995.07.28

<地址>=255400山东省淄博市临淄区永流西路24号

<摘要>=本发明涉及一种碱法造纸黑液的综合治理方法，

它属于制浆碱液的再生。它包括SO<SUB>2</SUB>酸析木素、CaO中和苛

化再生碱液，煅烧分解废渣产生SO<SUB>2</SUB>并生产水泥三大步骤。本

发明的治理方法，黑液不经蒸发浓缩节约能源，碱液再生利用彻

底完全，无二次污染，设备投资小，资源利用率高，以万吨浆生产

能力计，按本发明的治理方法可联产木素2000～26000砘，液

碱1500～2200吨，水泥熟料6000～9000吨，同时造纸厂的净

化草屑泥砂，石灰渣，水处理污泥、锅炉煤渣亦得到综合治理，

变废为宝。

<REC>

<申请号>=CN01129051.X

<名称>=回收有机溶剂法分离木质素制纸浆技术

<申请（专利权）人>=罗学刚

<发明（设计）人>=罗学刚

<申请日>=2001.11.09

<地址>=621002四川省绵阳市西南科技大学

<摘要>=本发明涉及一种回收有机溶剂法分离木质素制

纸浆技术，属含纤维素原料用有机溶剂制浆的工艺方法技术领

域。它是利用木质素可溶于二氧六环、醇类、酯类、酚类、酮

类、乙酰溴等有机溶液的性质，造纸制浆时，将造纸原料和上

述单一的溶剂或复合溶剂、及酸类、氨(胺)类、蒽醌衍生物等

催化剂混合机械磨浆后，再经回流浸渍、煮浆或高压煮浆，混

合浆料经压(过)滤，分离出的纤维调浆抄纸，滤液经浓缩分离

出高纯木质素用于深度开发，有机溶剂回收再利用。本发明真

正能从源头防治制浆造纸对环境的废水污染，是实现无污染或

低污染“绿色环保”造纸的有效技术途径。

<REC>

<申请号>=CN03114289.3

<名称>=造纸蒸煮助剂

<申请（专利权）人>=广州欧普龙化工科技有限公司

<发明（设计）人>=肖海;曾令进;花恒全;樊慧明

<申请日>=2003.04.23

<地址>=510040广东省广州市连新路171号广东科学馆222室

<摘要>=本发明公开了一种造纸蒸煮助剂，旨在提供一种

可提高浆料得率、缩短蒸煮时间、提高浆料白度的造纸蒸煮助

剂。本发明的造纸蒸煮助剂由聚氧乙烯烷基醚、烷基磺酸钠、

尿素、蒽醌、无水硫酸钠、硫酸和水组成，该助剂在浆料蒸煮

过程中取代硫化碱、蒽醌及其衍生物。本发明用于造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN99812229.7

<名称>=柔软薄页纸的制备方法

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=戴维·D·麦凯;约翰·E·赖斯;肯尼思·D·文森;詹姆斯·R·麦克法兰;埃米·J·卡尔;埃罗尔·H·沃尔;盖尔·M·弗兰肯贝克

<申请日>=1999.10.08

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种用于使湿抄纤维素结构柔软

的组合物。特别优选的结构是吸收性薄页纸。另外本发明还披

露的是利用所述组合物柔软的薄页纸结构。所述组合物包括:

有效量的柔软活性成份;其中分散有柔软活性成份的载体;溶解

于载体中的电解质;和双层破坏剂。电解质和双层破坏剂协作,

将使组合物的粘度低于柔软活性成份仅仅在载体中的分散体

的粘度。优选的是,所述柔软活性成份是具有下式的季铵化合物:(R<SUB>1</SUB>)<SUB>4－m</SUB>－N<SUP>+</SUP>－[(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>n</SUB>－Y－R<SUB>3</SUB>]<SUB>m</SUB>X<SUP>－</SUP>;载体为水,电解质是氯化钙,而双层破坏剂是非离子表面活性剂。另外还披露的是:通过在使用浓度下将所述季铵化合物添加至造纸过程的湿部而使用该化合物的方法。

<REC>

<申请号>=CN95196233.7

<名称>=包含可生物降解的植物油基化学柔软组合物的纸制品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迪安·冯·法恩;保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1995.04.07

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了可用于制备柔软、吸收性纸产品如

纸巾,搽面纸,和卫生纸的纤维素纤维材料。该纸产品含有可生

物降解的植物油基的酯官能季铵化学柔软化合物。优选的植物

油基酯官能季铵化学柔软化合物的例子包括,二酯二酰油基二

甲基氯化铵(DEDODMAC)(即二(十八－z－9－烯酰乙氧基)二

甲基氯化铵)和二酯二瓢儿菜基二甲基氯化铵

(DEDEDMAC)(即二(二十二－z－13－烯酰乙氧基)二甲基氯化

铵)。取决于纸产品的性能要求,植物油中脂肪酰基的饱和度可

进行调整。需要进行调整以最大程度利用不饱和植物油基酰基

益处的变量包括,脂肪酰基的碘值(Ⅳ);和脂肪酰基的顺/反异构

体的重量比。

<REC>

<申请号>=CN00116025.7

<名称>=物化同步法造纸污水循环处理工艺及其设备

<申请（专利权）人>=徐宗谦;刘长泰

<发明（设计）人>=徐宗谦;刘长泰;刘校军;王海;熊修河;夏绍亮;宋来锁;刘汉付;马新义;李广太;姚秀林

<申请日>=2000.09.08

<地址>=453500河南省原阳县原延路2号

<摘要>=本发明公开了一种物化同步法造纸污水循环处

理工艺及其设备,它是将造纸工艺流程中的挤浆分多段挤浆,在

末段挤浆工序中加入清水,在挤浆工序和洗浆工序中利用由过

滤池与无渗漏井密封连通组成的池－井筛滤系统高度差所形

成的的压力对浆液进行抽滤,滤液循环使用,设备投资少,运行费

用低,节省水资源、杜绝污水排出造成环境污染,副产木素和墙

地砖原料,整个系统为盈利系统,造纸厂乐于采用。

<REC>

<申请号>=CN93117240.3

<名称>=在造纸机上切下纸带边的方法和装置

<申请（专利权）人>=梅特赛·塞拉有限公司

<发明（设计）人>=雷乔·维萨利;泰帕尼·基迈里

<申请日>=1993.08.31

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明与一种造纸机中切下纤维带(4)边缘的方

法和装置有关，该方法中，水喷嘴(13a，13b)沿相对

于纤维带(4)的边缘沿横向进行切割，结果，接触作为

干燥部件的扬克式滚筒表面的切口位置随之变化。

该装置含有用于切割的水喷嘴(13a，13b)，导管

(14a，14b)，基座(16)和气动缸(17)，借助该气动缸，

使水喷嘴沿相对于纤维带(4)的纵向和横向都呈偏

斜。

<REC>

<申请号>=CN00114298.4

<名称>=特种功能纸制备技术

<申请（专利权）人>=龚文忠

<发明（设计）人>=龚文忠

<申请日>=2000.05.24

<地址>=518057广东省深圳市南山区科技工业园36区4栋4单元202室

<摘要>=一种采用将具有芯皮结构的功能纤维与造纸材

料复合,制备特种功能纸张的方法,其特征在于:所用功能材料以

具有芯皮结构的纤维形态复合于纸张之中;纤维皮层是高分子

材料或其它成膜材料及相关辅助材料;功能材料及相关辅助材

料处于纤维的芯层,受到皮层的保护。利用这种方法可避免或减

轻在纸张的生产和使用过程中各种对功能材料不利因素的影

响,改善目前此类产品中功能材料的应用方法,有利于开发和生

产多种类型的特种功能纸张。

<REC>

<申请号>=CN96199542.4

<名称>=具有偏向的表面特性的柔软的加填料的薄页纸

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;罗伯特·M·鲍登;霍华德·T·迪森;戴维·J·洛伦茨;查尔斯·W·尼尔;保罗·T·韦斯曼

<申请日>=1996.10.10

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=公开了用于制造柔软、吸收性卫生用品诸如浴巾

纸、面巾纸、和吸收性纸巾中的柔软、坚韧和低掉毛的薄页纸

幅。该薄页纸包括纤维例如木浆和非纤维素、水不溶性的颗粒

填料例如高岭粘土并具有偏向的表面特性。

<REC>

<申请号>=CN02113636.X

<名称>=一种对造纸废水的综合治理工艺

<申请（专利权）人>=朱树文

<发明（设计）人>=朱树文

<申请日>=2002.04.19

<地址>=650200云南省昆明市官渡区穿金路小坝金庭小区十幢4单元202号

<摘要>=一种对造纸废水综合治理工艺,其特征在于它包

括黑液的提取、锅炉烟气酸化、絮凝沉降、上清液碱化回用、

中段水处理、抄纸废水处理步骤,具体是将蒸煮后的木浆、非木

浆通过黑液提取设备得到吨浆10m<SUP>3</SUP>、pH值13～14、8Be的黑液,黑液与锅炉烟气中的CO<SUB>2</SUB>、SO<SUB>2</SUB>进行酸化反应,使黑液pH值降为4.5～6后加1～2‰GST絮凝剂沉降,产生的上清液回用或碱化后回用;中段水中加入0.2～0.5‰GST絮凝剂絮凝沉降,产生的上清液经二级生化处理后达标排放;抄纸废水经100目的滤网回收纤维后用于洗浆。

<REC>

<申请号>=CN98808956.4

<名称>=造纸方法

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=H·约翰斯顿;L·科莱特

<申请日>=1998.09.07

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=通过与阳离子无机或聚合絮凝剂一起将阴离子

淀粉,羧甲基纤维素或其它聚合粘合剂混入纤维素稀浆中,然后

借助阴离子溶胀粘土或其它阴离子留着助剂使该悬浮液发生

絮凝,而制得纸张。

<REC>

<申请号>=CN95197633.8

<名称>=含有季铵化合物,聚硅氧烷化合物和粘结剂材料的薄页纸产品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·艾姆普尔斯基;乔尔·K·蒙蒂思;沃德·W·奥斯滕多夫;迪安·V·费恩;保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1995.11.28

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开一种包括双组分化学柔软组分和粘

结剂(永久或暂时湿强度粘结剂,和/或干强度粘结剂)的薄页纸

产品。该双组分化学柔软组合物包括季铵化合物和聚硅氧烷。

优选的季铵化合物包括二烷基二甲基铵盐如二(氢化)牛脂二甲

基氯化铵和/或二(氢化)牛脂二甲基甲基硫酸铵。优选的聚硅氧

烷包括氨基官能的聚二甲基硅氧烷,其中小于10(摩尔)百分比

的聚合物侧链包括氨基官能团。

<REC>

<申请号>=CN200310105602.5

<名称>=常温常压下药物催化反应植物纤维制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=季中

<发明（设计）人>=李永焕;季中;齐福生

<申请日>=2003.11.04

<地址>=272000山东省济宁市中区上码头小区中行宿舍

<摘要>=常温常压下药物催化反应植物纤维制造纸浆的

方法，使用的化学药品以合成和复配而成。首先在单体原料中

加入乳化剂、引发剂，在一定的压力条件下，通过控制温度、

pH值，制成聚合物中间体。然后，根据制浆的不同要求，加

入活化剂、软化剂、稳定剂、抑制剂等助剂，复配而成，以满

足制浆的需要。使用化学药液在常温常压条件下与植物纤维原

料混合、浸润，通过催化反应，使木素温和地与纤维素分离，

并溶解于药液中，同时，伴随药液与原料中的有机色素和木素

发生氧化反应而脱色。以浸泡方式实施化学反应过程。分离出

来的药液，经过絮凝、沉淀、分离后而成为清净液继续使用，

药物循环使用不产生废水，得浆率高，纸浆强度高，节约能源，

容易漂白，整个过程运行成本低。

<REC>

<申请号>=CN92104549.2

<名称>=含木素纤维素材料脱木素、漂白及用增效虫漆酶处理废水的方法

<申请（专利权）人>=汉斯-彼得·考尔

<发明（设计）人>=汉斯-彼得·考尔

<申请日>=1992.05.16

<地址>=联邦德国于巴赫

<摘要>=本发明涉及一种降解含木素纤维素材料中的木

质素和/或漂白含木素纤维素材料以便使旧纸纸浆

酶催精化和处理造纸或纸浆厂废水的方法，其中使用

由杂色曲菌革盖菌属得到的虫漆酶，并同时加入和/

或定量加入非芳族还原剂和氧化剂以及苯酚化合物

和/或非苯酚芳香物质，后两类物质通过这些苯酚和

/或非苯酚芳香物质的作用直接氧化木质素的苯酚

和非苯酚结构，或者借助于由这些化合物引起的其它

苯酚和/或非苯酚化合物的氧化反应来氧化木质

素。

<REC>

<申请号>=CN98115586.3

<名称>=用经揉搓过的纤维制造的薄棉纸

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;R·J·马科林;陈芳洲;K·A·格尔格

<申请日>=1993.10.16

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及一种处理制造薄棉纸的造纸纤维的

方法。由造纸纤维制成的脱水但仍旧湿的纸张的可穿透干燥性

可以通过将高稠度的纤维水悬浮液处于高温下使纤维充分揉

搓而大大提高。这样一种处理方法对于提高某些产品所用的穿

透干燥加工的效率特别有效,这些产品包括例如从具有很大数

量的二次性或回收纤维的配料制成的薄棉纸和纸巾等。

<REC>

<申请号>=CN200480012540.6

<名称>=一种造纸方法

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=D·卡尔

<申请日>=2004.04.30

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法，包括步骤(i)提供包含

纤维素纤维的主含水流体；(ii)将一种或多种保留组分加入到所

述主含水流体中以形成包含一种或多种保留组分的主含水流

体；(iii)提供稀释含水流体；(iv)将低分子量阳离子有机聚合物

加入到所述稀释含水流体中以形成包含低分子量阳离子有机

聚合物的稀释含水流体，上述低分子量阳离子有机聚合物重均

分子量高达5,000,000；(v)将上述包含低分子量阳离子有机聚

合物的稀释含水流体加入到包含一种或多种保留组分的主含

水流体中以形成所得含水流体；以及(vi)将上述所得含水流体

喷至成型网上，并对所得含水流体进行脱水以形成纸网。本发

明进一步涉及一种在包含稀释流浆箱的造纸机上造纸的方法，

此方法包括如下步骤：(i)将一种或多种保留组分加入到含有纤

维素纤维的主含水流体中，并把所得到的主含水流体注入到稀

释流浆箱中；(ii)将重均分子量高达5,000,000的低分子量阳离

子有机聚合物加入到稀释含水流体，并把所得到的稀释含水流

体注入到稀释流浆箱中；(iii)在流浆箱中混合所得到的主含水

流体和稀释含水流体以形成所得含水流体；以及(iv)将上述所

得含水流体喷至成型网上，并对所得含水流体进行脱水以形成

纸网。本发明还涉及一种用含有纤维素纤维和任意填料的含水

悬浮液造纸的方法，此方法包括将一种或多种保留组分加入到

悬浮液中，接着在悬浮液中加入重均分子量高达5,000,000的

低分子量阳离子有机聚合物，然后在网上成型并对悬浮液排

水。

<REC>

<申请号>=CN90104546.2

<名称>=大豆秆制浆方法

<申请（专利权）人>=天津市工厂科协联合会

<发明（设计）人>=付德俊;宋仁瑜;孙振平

<申请日>=1990.07.20

<地址>=300020天津市和平区包头道42号

<摘要>=本发明是关于以大豆秆为造纸原料的制浆方法，

即用含有微量蒸煮助剂如AQ的碱性蒸煮药液，在

低压蒸煮条件下蒸煮处理大豆秆原料，制出的未漂豆

秆纸浆具有良好的物理强度，尤其是撕裂度大致相当

于未漂硫酸盐木浆的撕裂度。纸浆的色泽比未漂硫

酸盐木浆浅些。可以用未漂豆秆纸浆代替部分未漂

硫酸盐木浆，生产牛皮纸、箱板纸用挂面纸。本发明的大豆秆制浆方法，在造纸厂的现有制浆

设备上，即可生产，生产成本较低，为造纸工业开发了

新的造纸纤维原料和新的纸浆品种。

<REC>

<申请号>=CN200580025612.5

<名称>=在制造纤维料幅的机器中涂敷一种介质的涂敷方法和设备

<申请（专利权）人>=沃依特专利有限责任公司;

<发明（设计）人>=威廉·甘斯伯格;马丁·沃格特;乔格·巴科夫斯基

<申请日>=2005.07.25

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及一种制造纸、卡纸或其他纤维料幅(1)的机器，包括具有至少一个由两个压榨辊(3、4)构成的压榨压区(5)的压榨部(2)，在压榨部内设一个用于涂敷一种介质尤其淀粉浆的设备(6、7)，其中，纤维料幅(1)可与带(8)一起通过压榨压区(5)导引，其特征在于，为了间接地涂敷在纤维料幅(1)上，设备(6、7)安装在压榨辊(3、4)的至少一个旁。

<REC>

<申请号>=CN96193955.9

<名称>=含有聚硅氧烷和酯官能的季铵化合物的化学柔软的薄页纸产品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;迪安·V·费恩;沃德·W·奥斯滕多夫;乔尔·K·蒙蒂思;巴特·S·赫斯科;罗伯特·S·安普斯基

<申请日>=1996.05.16

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开一种包括双组分化学柔软剂组合物

和粘结剂材料(永久或暂时湿强度粘结剂,和/或干强度粘结剂)

的薄页纸产品。该双组分化学柔软组合物包括酯官能的季铵化

合物和聚硅氧烷化合物。优选的酯官能的季铵化合物包括二酯

二烷基二甲基铵盐如二酯二(轻度硬化)牛脂二甲基氯化铵和/

或二(氢化)牛脂二甲基氯化铵。优选的聚硅氧烷包括氨基官能

的聚二甲基硅氧烷,其中小于10(摩尔)百分比的聚合物侧链包

括氨基官能团。

<REC>

<申请号>=CN94103986.2

<名称>=无碱造纸方法

<申请（专利权）人>=黑龙江省萝北县人民政府

<发明（设计）人>=詹永田

<申请日>=1994.04.12

<地址>=154200黑龙江省萝北县凤翔镇

<摘要>=一种无碱造纸方法，包括下料、蒸煮、疏解、打浆、

磨浆、浓缩、抄造、复卷取成品，其特点在于此原料采

用稻草或植物秸秆，不加火碱和任何化学物质，按1

∶1.5的液比用清水在蒸煮器内温度145—157℃、压

力0.5-0.65MPa下蒸煮，保温30—60分钟；疏解打

浆时，浓度在7—8％，时间为40分钟，将纤维束膨

润、帚化，用盘磨机磨浆，使浆料的叩解度达35—

38°SR，经浓缩、抄造、复卷生产瓦楞纸等产品，其工

艺流程简化，成本低，原料丰富，无污染。

<REC>

<申请号>=CN96120757.4

<名称>=清洁生产造纸工艺

<申请（专利权）人>=新乡市长城光源研究所

<发明（设计）人>=吕金榜

<申请日>=1996.12.05

<地址>=453600河南省辉县市孟庄镇

<摘要>=本发明提供一种用草料制作黄板纸清洁生产造

纸工艺,该工艺包括切选除杂、清洗除杂、浸渍处理、磨浆、抄

纸在磨浆前已对草料进行干、湿除尘去杂处理,省去洗浆工艺,

并且生产过程用水循环使用不外排污水。该工艺具有节能、节

水、污染小、得纸率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN95101682.2

<名称>=生产多层纸幅的造纸机

<申请（专利权）人>=沃伊斯·萨尔泽造纸机械股份公司

<发明（设计）人>=格罗斯曼·尤多;埃格尔赫夫·迪特;迈内克·阿尔布·雷克特

<申请日>=1995.01.23

<地址>=联邦德国海登海姆

<摘要>=生产多层纸幅的造纸机，其中，为每一层设一个

纸幅制造单元，至少外层的纸幅制造单元具有一个第

一分段，它由在第一个下筛网环路中的弯曲和抽吸式

排水构件组成，一个第二分段，它具有互相对置的排

水挡板，其中上侧排水挡板是固定式的，下侧排水挡

板设计成弹性可压缩的，上侧和下侧的排水挡板沿筛

运行方向彼此错开设置，以及，至少上侧的排水挡板

设计成抽吸式的，一个第三分段，它至少在一侧有一

个抽吸式分离构件；制造纸幅的各单元均设计成使纸

幅内侧或外侧配置同样的排水构件。

<REC>

<申请号>=CN00806256.0

<名称>=吸收制品及其生产方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·L·哈米尔顿;H·A·索雷波;W·G·雷维斯;P·A·汉森;E·C·达梅;R·J·马科林;J·迪帕尔马;陈芳洲;J·D·林赛

<申请日>=2000.04.17

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=公开一种可用于吸收制品中的自由流动颗粒,包

括纤维素纤维微粒,以及制备纤维微粒的方法。在一种实施方案

中,纤维微粒是通过在能改变纤维微粒粒度和性能的纤维微粒

调节剂存在下进行捏和而制成的,以改善制品性能。在另一种实

施方案中,纤维微粒是在多个捏和步骤中或通过在2或更多种

条件下捏和处理纤维而制成的。

<REC>

<申请号>=CN200610152767.1

<名称>=一种“酶化转化+膨化”的草类纤维制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=汤兴然

<发明（设计）人>=汤兴然;汤军;鹿守明

<申请日>=2006.09.28

<地址>=273316山东省平邑县丰阳镇西峨庄大力公司中心化验室

<摘要>=本发明涉及一种“酶化转化+膨化”的草类纤维

制浆造纸方法。它将生物科学、生命科学和机械制造有机结合，

实现了造纸方法免蒸煮和不排放污水的突破。“酶化转化+膨

化”的草类纤维制浆造纸方法，其要点是将经碾压破碎、除杂

并切割成短节的草类纤维原料送入捏合机中，加入

H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:S

UB>水溶液A、纤维素酶B和诱导促融剂C进行捏合浸润，再

进行酶化转化后，送入膨化机膨化，即得到粗浆。该过程无污

水产生，按常规方式可直接生产草纸、板纸或瓦楞纸，也可作

为其它纸品原料。本发明从一个侧面为解决中国造纸业纤维原

料短缺，环境保护不力和关键技术进步缓慢的三大问题提供了

方案，适合于小、中、大不同规模的造纸厂生产。

<REC>

<申请号>=CN95119348.1

<名称>=复合式缝合枢栓

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=小·R·C·伊顿斯

<申请日>=1995.11.10

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种用一条针接缝将一块可针缝合的造纸织物

两端连在一起的复合枢栓，包括一根有至少一根单纤

维股线的单纤维纱线，和一根填隙纱线，填隙纱线叫

此名称是因它填充着在通道内包围在单纤维纱线周

围的空隙容积，通道由交错指状突出缝合圈形成，复

合枢栓穿在通道内将织物连成环形。填隙纱线，包括

样本纤维，可是一根卷曲变形纱，细纱线，缆线或合股

线。单纤维和填隙纱线由一线引导件拉引穿入缝合

通道，引导件由一连接套管连在纱线上。

<REC>

<申请号>=CN200580028119.9

<名称>=制造容积增大的纤维料幅的机器和方法

<申请（专利权）人>=沃依特专利有限责任公司;

<发明（设计）人>=苏珊娜·伯格

<申请日>=2005.08.05

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及一种制造纸幅或另一种纤维料幅(1、6、17、37)的机器，包括一条带(14、26、43)，其中，带(14、26、43)可沿其长度弹性延伸，纤维料幅(1、6、17、37)可在带(14、26、43)的延伸状态供给带(14、26、43)，接着，带(14、26、43)与铺放在带上的纤维料幅(1、6、17、37)一起松弛，从而使纤维料幅(1、6、17、37)压缩，以及，纤维料幅(1、6、17、37)与带(14、26、43)之间的附着力大到足以避免使压缩的纤维料幅(1、6、17、37)形成褶皱。

<REC>

<申请号>=CN98811098.9

<名称>=含有短效系结纱线的多层的孔带

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=格伦·D·布莱莱尔;保罗·D·特罗克汉;拉里·L·休斯顿

<申请日>=1998.09.17

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种在造纸过程中用于支撑纤维素纤维结构的

带(10)这种带包括具有两层(16,18)的加强结构(12),这两层是与

接触纸幅的第一层和朝向机器的第二层;包含固化光敏树脂的

加花层(30),穿过加花层有很多导管。上述两层由整体的或附加

的系结纱线(322)连接,在光敏树脂固化后位于导管内的纱线的

至少一部分是可被除去的。另外还公开了制造这种带的方法。

<REC>

<申请号>=CN99105576.4

<名称>=无碱木浆造纸方法

<申请（专利权）人>=平邑县天择有限公司

<发明（设计）人>=詹永田;高建江

<申请日>=1999.04.14

<地址>=273300山东省平邑县莲花山路51号

<摘要>=一种无碱木浆造纸方法,主要工艺过程包括备

料、下液、蒸煮、制浆,其特征:选用木材、木材枝桠、枝条为

原料;按液比3∶1蒸煮,蒸球中气压达到0.1—0.15MPa时,保温

25—30分钟,而后排气,使气压致零;再通入蒸气升温,气压达到

0.6MPa时保温90—240分钟;在制浆过程中,挤浆器或挤水器使

浆浓度达到30%左右时,叩解度12°SR－20°SR;用泵送入伏

特式成浆机,打浆30—240分钟,成浆叩解度控制在30°SR－60

°SR之间,湿重控制在2克—8克之间。避免了环境污染,降低

成本,同时还能生产高强度的纸张。

<REC>

<申请号>=CN200610068984.2

<名称>=一种造纸黑液处理工艺

<申请（专利权）人>=泰安市清泉污水治理研究所

<发明（设计）人>=戴修峰

<申请日>=2006.09.29

<地址>=276000山东省肥城市上海路60号乡镇企业局7楼

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液处理工艺，包括黑液

储存池，黑液储存池采用管道与反应储存池连接，黑液储存池

与反应储存池之间设置药剂罐，反应储存池与压力罐连接，压

力罐与板框压滤机连接，板框压滤机与搅拌仓连接，搅拌仓与

给料机连接，给料机与给料泵连接，给料泵与锅炉连接，板框

压滤机与滤液池连接，滤液池与反应器连接，反应器与第一沉

淀罐连接，第一药液储存罐通过管道与反应器和滤液池之间的

管道连接。本发明它将造纸黑液通过本工艺处理，使处理后的

固形物直接燃烧，处理后的水可直接循环利用，从而达到污物

零排放。

<REC>

<申请号>=CN200410022265.8

<名称>=全封闭式黑液零排放造纸制浆方法

<申请（专利权）人>=朱文忠;黎国民;朱文礼

<发明（设计）人>=朱文忠;黎国民;朱文礼

<申请日>=2004.04.07

<地址>=400031重庆市沙坪坝区童家桥大水井59号－13－4

<摘要>=全封闭式黑液零排放造纸制浆方法涉及造纸制

浆技术。针对现有技术采用造纸原料软化后，再搓浆工艺存在

着用化学药品多，工艺流程时间长，成本高不足，而提出制造

方法简单，由硬浆来软化、用化学药品少、工艺流程时间短的

黑液零排放造纸制浆法。所采用的技术方案是，其制备方法流

程：抓丝－预处理－脱杂质－低浓度药液软化－高浓打浆－漂

洗。

<REC>

<申请号>=CN85103241

<名称>=薄片唇之调整

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=艾诺·傑美·罗林;罗伯·威廉·史契;罗德

<申请日>=1985.04.23

<地址>=美国伯洛伊特

<摘要>=与薄片唇调整机构相连以控制造纸机运送带上

的原料分布而获得所需基准重量，湿度，厚度等相应

断面的装置。此装置连接薄片本体和其上被穿孔的

调整臂压住并可被微调的薄片唇。穿过调整臂孔的

有头穿钉拧在薄片本体内防止调整臂和薄片唇脱

离。穿钉头部拧有螺纹塞，穿钉上套着的压簧顶在螺

纹塞和调整臂之间。一端有内螺纹的圆管拧在螺纹

塞上，有一锁紧装置固定两者的相对调整位置。圆管

另一端与调整臂有一预定间隙以让调整臂移离薄片

唇。

<REC>

<申请号>=CN00103238.0

<名称>=碱法制浆造纸黑液良性循环资源化处理新工艺

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=穆环珍;杨问波;姚春丽;黄衍初

<申请日>=2000.03.17

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明提供一种环境污染治理技术——碱法制

浆造纸黑液良性循环资源化处理新工艺。调节黑液浓度,以真空

动力将焚硫或焙烧硫铁矿或烟道气或液化SO<SUB>2</SUB>送入系统,与黑液水分反应生成酸化剂,分离木质素。滤液以氢氧化钠或(和)碳酸钠调节回用制浆生产,回收液制木素磺酸盐。酸化剂以制浆药剂回用并转化成木素磺酸盐组分。本工艺工程投资少、处理成本低。回收物性能好,废弃物资源化回收充分。特别适合制浆规模≤2万吨/年造纸厂黑液处理。

<REC>

<申请号>=CN96102806.8

<名称>=造纸添加剂及造纸方法

<申请（专利权）人>=日本匹爱姆西株式会社

<发明（设计）人>=小国正祥;滝泽智;岩井浏

<申请日>=1996.03.29

<地址>=日本千叶县

<摘要>=公开一种新的造纸用添加剂。该添加剂由一种

共聚物的水溶液构成，该共聚物是由(a)、(b)、(c)、(d)、

(e)，可选择地，和(f)几种物质反应所获得。其中(a)是

一种丙烯酰胺，(b)是可以和组分(a)共聚的含有阳离

子基团的乙烯基单体，(c)是能和组分(a)、(b)共聚的在

其分子和/或其盐中含有2、3或4个羧基的至少一

种乙烯基单体，可选择的组分(e)是能与组分(a)、(b)和

(c)共聚的，如果需要的话，非离子乙烯基单体，组分(d)

是一种交联化合物，是在组分(f)，即在乙二醇，二甘醇，

二乙醇胺和甘油中至少一种物质存在下进行反应。这种新的造纸用添加剂可以在造纸过程中获得

优良的打浆度和产率，而且能提高纸张的强度。

<REC>

<申请号>=CN200510003332.6

<名称>=用紫茎泽兰造纸的方法

<申请（专利权）人>=刘恋恋;王家健;倪雨明

<发明（设计）人>=刘恋恋;王家健;倪雨明

<申请日>=2005.12.23

<地址>=550008贵州省贵阳市第一中学

<摘要>=本发明公开了一种用紫茎泽兰造纸的方法。该方法以紫茎泽兰、竹子、香叶树叶为原料，将紫茎泽兰的茎捶扁、加入石灰、水煮，捣碎处理后，与竹子浆、香叶树叶浆混合，滤浆制得草纸。本发明制得的草纸与现有的草纸相比较，在纸质和外观上基本相同，可以作为现有草纸的替代品。本发明易于实施，可继续沿用目前以家庭作坊为单位生产草纸的方式实施本发明。本发明的实施，一方面可以丰富造纸的原料资源，另一方面又可以促进人们主动去剿除紫茎泽兰，对抑制紫茎泽兰的蔓延，甚至减少紫茎泽兰的生长面积，起到很好地促进作用。本发明具有易于实施、实施成本低、实施效果好的特点。可应用于草纸的生产中。

<REC>

<申请号>=CN90108592.8

<名称>=造纸辊筒及其制造方法

<申请（专利权）人>=维美德造纸机械有限公司

<发明（设计）人>=约尔马·莱伊诺;尤卡·萨诺;尤哈尼·维斯托拉;阿里·特拉马

<申请日>=1990.10.18

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明涉及造纸辊筒，尤其指压榨中的中心辊筒

及其制造方法。纸幅与辊筒直接接触并由此辊筒分

离开。在辊筒圆柱形罩层上形成复合结构，辊筒表面

配置以即能防止辊筒磨损又能提供良好纸幅分离特

性的表面层，该表面层由金属相和陶瓷相均处于相同

粉末颗粒内的粉末经热喷镀而形成。辊筒表面还配

置以抗腐蚀的致密层，它由其铬含量为10-29％的不

锈钢制成，且介于表面层和辊筒罩层间，以防止辊筒

罩层受腐蚀并促进表面涂覆层与辊筒的粘附性。

<REC>

<申请号>=CN03120377.9

<名称>=碳纸和金属碳纸

<申请（专利权）人>=王白浪;刘超

<发明（设计）人>=王白浪;刘超

<申请日>=2003.03.18

<地址>=323300浙江省遂昌县妙高镇环城南路9号

<摘要>=本发明涉及两种纸，特别是涉及用碳制成的保健

和防护用纸——碳纸和金属碳纸，这种纸特别适合公共与民用

建筑中装填地面和墙壁。碳(木炭、竹炭、活性炭)是多孔性材

料，具有大的比表面积，有很强的吸附分解、调湿、净化、除

臭、远红外线及负离子效能，用碳装填地面和墙壁，由于碳对

水分的吸放调节，抑制温度上升和霉菌、微生物的繁衍，起到

防霉、调节温度的功效，碳的负离子作用能保持住宅的舒适宜

人、心神安宁，碳又是一种极好的导电体，可遮挡电磁波的辐

射，有利于健康。本发明是用未经加工的原碳碳粒(木炭、竹炭、

活性炭)与纸纤维混合，根据使用要求(如对碳纸有更高的导电

性及屏蔽电磁波的要求)还可加入不锈金属纤维(不锈钢、铜、

镍等不会生锈的其他金属纤维)及化工原料按一定的比例混合

均匀，用造纸机生产出碳纸或金属碳纸，用造纸的方式生产的

这种纸，碳的功能能充分发挥，金属纤维与碳合成更好的导电

防护纸。

<REC>

<申请号>=CN90108355.0

<名称>=筛篮仿形

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=彼得·埃得蒙·勒布朗虽;戴维·埃利奥特·雷

<申请日>=1990.10.09

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=纸浆筛的一种可换筛结构，其中的造纸纸浆悬浮

液流动通过该筛，使废浆由排渣出口排出，合格浆流

动通过筛上的开口，流到合格浆流出开口，该筛具有

突出部及一个沿仿形表面引发一种脉动的引发流动

的转筒，该表面上的突出部具有倾斜的坡面，斜度约

小于45°，并有与该表面成90°的下游壁，在各突

出部之间的合格浆流出开口设置在较靠近上游突出

部而较远离下游突出部的位置上。

<REC>

<申请号>=CN89103713.6

<名称>=造纸机或纸板机液压网前箱

<申请（专利权）人>=维美德-阿尔斯特罗姆有限公司

<发明（设计）人>=塔彭尼·奈曼;维沙·罗米;凯·维克曼

<申请日>=1989.05.27

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=发明有关造纸机或纸板机网前箱，具体涉及的网

前箱有带多管部的进浆集管部，纸浆悬浮液流路中的

稳定腔，后随的湍流发生器，其后为锥形堰板部，将通

过的纸浆送到造纸网上。网前箱又有压力变化衰减

腔，围成流道下的一个以上的气域，气域与流道接

通。气域最好由底壁，垂直壁，及流道底下侧构成的

结构包围。

<REC>

<申请号>=CN01136192.1

<名称>=局部区域分层染色防伪纸板及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=一种防伪纸板及其制造方法,其特征在于该纸板

至少由二层纸浆层叠合而成,其中有至少一层纸浆层中有至少

一条带状区域,该区域内的纸浆的颜色特征明显区别于该纸浆

层其它面积部分,其差异可以是纸浆色彩的不同,也可以是在带

状区域中加入彩色纤维,该结构的防伪纸板必须是通过对每个

流浆箱系统专门进行专门的设计制造的多层纸板机的才能生

产,普通纸板机不能为之;利用纸板的可撕性及可打磨性,识别也

十分容易。

<REC>

<申请号>=CN99114013.3

<名称>=铜球烧结工艺应用于纸浆模塑成型网模及定型网模

<申请（专利权）人>=张秀平

<发明（设计）人>=张秀平

<申请日>=1999.01.09

<地址>=350307福建省福清市渔溪工业区(福夏路66公里处)

<摘要>=本发明涉及一种铜球烧结工艺应用于纸浆模塑

成型网模及定型网模,它是根据所需生产的产品的形状,制造带

内腔的金属模型,在模型的内腔填以铜球及配料,经高温烧结而

成型。本发明的产品直接起了成型模和网托的双重作用,且由于

铜球颗粒细而均匀,表面光滑,纸浆纤维不易进入孔隙,故不易糊

网;还具有易清洗、修复、回收,能制成各种形状复杂或尺寸特

殊的产品,定型后的成品为双面光,无网印,且有利于印刷的特

点。

<REC>

<申请号>=CN200310110468.8

<名称>=造纸制浆蒸煮助剂

<申请（专利权）人>=曾国奇

<发明（设计）人>=夏气强;曾国奇

<申请日>=2003.10.30

<地址>=413400湖南省桃江县桃花江镇建设中路214号

<摘要>=一种造纸制浆蒸煮助剂由脂肪醇聚氧乙稀醚、烷

基磺酸钠、丁基萘磺酸钠、焦磷酸钠、亚甲基双萘磺酸钠、羧

甲基纤维素钠、硫酸钠、硫酸和去离子水原料所调配，经加温

均匀混和后即可计量装灌。本产品能长时间耐强酸、强碱、高

温，在水中有极好的分散性和渗透性，且可减少用碱量，还可

缩短蒸煮时间，生产该产品时无三废排放，属于一种清洁型产

品。

<REC>

<申请号>=CN01114587.0

<名称>=治理和综合利用碱法制浆造纸黑液的方法

<申请（专利权）人>=阮键华

<发明（设计）人>=阮键华;新阳;王雄

<申请日>=2001.07.13

<地址>=412000湖南省株洲市河西乡镇企业局科技大楼7层

<摘要>=治理和综合利用碱法制浆造纸黑液的方法，属于

制浆碱液的再生类。步骤如下：A、提取黑液，加入黑液质量

1％－20％的絮凝剂，搅拌2－5分钟；B、将黑液质量1％－

25％的助凝剂加入上述溶液中，再搅拌3－8分钟，析出木质

素，滤出上清液；C、木质素分离后，脱水处理；D、上清液

根据其有效成分的不同作不同的利用处理。本法治理黑液，通

常在5－10分钟内即可实现黑液中木质素等有机物的分离，不

仅实现了造纸黑液的零排放，而且使黑液中的可用资源得到了

充分利用，木质素可作为有机复合肥料、土壤改良剂、填料等，

上清液可根据企业需求作不同利用处理；可以节省大量投资和

土地，且运行费用低廉，适合于大、中、小型碱法制浆造纸企

业实施。

<REC>

<申请号>=CN200310103373.3

<名称>=草浆造纸黑液回收装置

<申请（专利权）人>=于成春

<发明（设计）人>=于成春

<申请日>=2003.10.31

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花园东里15号楼1门201

<摘要>=草浆造纸黑液回收装置涉及一种对造纸黑液回

收，特别是草浆造纸黑液回收处理装置的改进。所述的装置中，

黑液燃烧炉通过管道与浓缩塔连接并提供热源。在所述黑液燃

烧炉中的燃煤段与黑液燃烧段之间设置了一个除尘拱墙；在所

述黑液燃烧段的黑液燃烧室内设置了一个带有黑液喷头和黑

液自流板的黑液增浓段。在所述浓缩塔的排烟口与自流孔板之

间设置了一个气水分离器，自流孔板的下部设置有分水盘，所

述分水盘与热风进口之间设置有浓黑液喷嘴。本发明可以大大

提高草浆黑液的回收效率，运行中不会因发生硅堵等问题影响

设备的正常运行。所需的投资额相当于背景技术的1/10－1/6，

同时设备运行费用也相应大大降低，设备运行安全性好。

<REC>

<申请号>=CN00137701.9

<名称>=一种可实现造纸碱法制浆蒸煮黑液循环利用的工艺方法

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.12.25

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种可实现造纸碱法制浆蒸煮黑

液循环利用的工艺方法,其主要内容是在黑液中加入SO<SUB>2</SUB>,将以木素为主的沉淀物分离出来,加入过量的CaO,完成Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>3</SUB>和Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>化学反应,分离以CaSO<SUB>3</SUB>为主的沉淀物,将上述步骤得到的上清液,加入新的NaOH或NaOH+Na<SUB>2</SUB>S后实现循环利用。具有投资费用低,可有效实现残碱回收及所处理黑液循环利用的优点,可广泛应用于造纸碱法制浆蒸煮黑液的处理领域中去。

<REC>

<申请号>=CN99810687.9

<名称>=利用流体压力差制造造纸带的方法和设备

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·安普尔斯奇;费拉迪米尔·维滕伯格;拉里·L·休斯顿

<申请日>=1999.09.01

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明公开了一种制造造纸带(90)的方法和设

备。该造纸带包括一个增强构件(40)和一个与增强构件(40)连

接在一起的树脂骨架(50)。优选的连续工艺包括以下步骤：把

树脂材料(50)放置到具有一定图案的注模表面(20)上，以一个

运输速度连续地移动注模表面和增强构件以便至少增强构件

的一部分同注模表面的一部分成面对面的关系；施加一个压力

差以把树脂材料从从注模表面放置到增强构件并使树脂材料

同增强构件连接。该设备包括：一个注模件，该注模件具有带

有一定图案的注模表面，优选的是注模件包括多个用于容纳树

脂材料的注模孔；一个用于把树脂材料放置到注模表面注模孔

内的装置；在预选方向上移动增强构件和注模件的装置；及一

个用于产生流体压力差以把流体树脂材料从注模件传送到增

强构件的装置。

<REC>

<申请号>=CN02128612.4

<名称>=具有叠层基底织物的销接缝的造纸机的压榨带

<申请（专利权）人>=韦弗艾克斯公司

<发明（设计）人>=R·马钱德

<申请日>=2002.06.19

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种可降低在接缝切口处的磨损的压榨带，包括

纸张侧毡合织物层；机器侧毡合织物层；夹在所述机器侧和纸

张侧毡合织物层之间的基底织物层。基底织物层包括第一织物

和第二织物。第一织物包括机器方向纱线和与该机器方向纱线

交织的横跨机器方向纱线。第一织物具有带环的第一和第二

端，第一端的环和第二端的环相互交错，第一端的环和第二端

的环容纳一销，以将第一织物形成为具有接缝的环形带。第二

织物被形成为覆盖在所述第一织物上的环形带，它包括机器方

向纱线和与所述机器方向纱线交织的横跨机器方向纱线，所述

机器方向纱线由低熔点材料制成。在这种结构中，在延长的操

作期间，第二织物中的低熔点机器方向纱线可以具有降低接缝

切口处磨损的趋势。

<REC>

<申请号>=CN01128134.0

<名称>=造纸废水处理工艺

<申请（专利权）人>=金鑫;金明

<发明（设计）人>=金鑫;金明

<申请日>=2001.09.06

<地址>=130021吉林省长春市延安大路11号东煤公司后楼吉林省环境技术开发公司

<摘要>=本发明涉及一种造纸废水处理工艺,属于环境保

护技术领域,尤其是指对废水的处理和利用。其主要特征是:将

造纸废水进行两次加酸,调节pH值,使其小于7,可将处理后的废

水应用于种植水生植物和碱地的改良。优点在于:应用本发明可

大降低造纸废水处理方面的投资,即占地少、设备少、能耗低、

处理废水成本低;操作方法简单,便于掌握。

<REC>

<申请号>=CN95111820.X

<名称>=半皱纹过滤嘴纸的生产方法

<申请（专利权）人>=郝芸田;马剑;黄际春

<发明（设计）人>=郝芸田;邓文学;牟云飞

<申请日>=1995.06.23

<地址>=113008辽宁省抚顺市新抚区粮栈路2号

<摘要>=本发

明涉及一种生产卷

烟过滤嘴用半皱纹

过滤嘴纸的生产方

法，本发明用造纸原

料为硫酸未处理绒

毛浆∶棉浆＝8∶2，

经分别打浆处理后均加入化学助剂PPE湿强剂0.2％(固含量

对纸浆)过20分钟后再分别加入CMC羧甲基纤维素0.04％(固

含量对纸浆)，然后将加入助剂后的绒毛浆和棉浆按配比混合

后进行抄纸、起皱处理，处理过程加入R-100分散剂0.85-

0.9kg/t纸。本发明工艺先进，生产过程成本低，经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN98810281.1

<名称>=降低表面能的限制孔式干燥介质、其制造法及纸张制造法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=唐纳德·E·恩赛因;保罗·D·特罗克汉;小迈克尔·G·斯特尔杰斯

<申请日>=1998.08.19

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供一种用于干燥初期纸幅的装置。该装

置包括具有许多穿透孔的微孔介质。这些孔是干燥过程中空气

流动时的限制小孔。微孔介质具有面向被干燥纸幅并且优选与

纸幅接触的表面。该表面具有相对较低的表面能,优选表面能为

小于46达因/厘米。

<REC>

<申请号>=CN95120203.0

<名称>=干燥部合成网

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=M·J·约瑟夫;E·R·罗曼斯基;R·G·伯班克

<申请日>=1995.12.04

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种具有平滑表面及使用寿命长的造纸织物，它

包括限定其上、下表面的扁平的纵向纱。该纱物有两

层横向纱，每一层均与扁平的纵向纱交织。其它纵向

纱具有圆截面，与这两层中的横向纱交织，从而将这

两层结合成一体。这些圆形纵向纱不易因加热和磨

损而降解。该造纸织物特别适于用作纸机干燥部的

干燥部合成网。

<REC>

<申请号>=CN96195746.8

<名称>=纤维素纤维组织的多区限制孔干燥及其装置及由该装置制成的纤维素纤维组织

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=唐纳德·E·恩塞因;小迈克尔·G·斯特尔杰斯;保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1996.06.03

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种用于造纸或其他吸湿原始织品的限制孔透

气干燥装置。该装置具有一个第一区(41)和一个第二区(42)。

该第一区(41)保持小于穿透压力的压力差,而该第二区(42)保持

大于穿透压力的压力差。所述将由该装置干燥的原始织品经过

该装置第一区的滞留时间最好保持小于35毫秒。使用所述的

双区系统可以减小该装置在运行中的整个所需功

率。

<REC>

<申请号>=CN99807329.6

<名称>=制造结构纸的装置

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=迪安·V·法恩

<申请日>=1999.06.09

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供一种用于脱水和压印纸幅的造纸带

(10)。该带包括面对面连接形成整体叠层的两个层片(20,50)。

第一层片(20)包括有孔压印件(21),其可以用作图案框架(40)的

加强结构(23),第二层片(50)包括第二基片和连接在第二基片上

以形成脱水毛毡的棉胎(52)。两个层片(20,50)并置连接,从而棉

胎从第二基片延伸通过第一层片的有孔压印件,在两个层片之

间提供了液力连接。

<REC>

<申请号>=CN94101597.1

<名称>=造纸装置及制造多层纸的造纸装置

<申请（专利权）人>=SK工程株式会社

<发明（设计）人>=得能正照

<申请日>=1994.02.09

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明公开了一种造纸装置，它能生产出纤维结

构良好的纸张。多根垂直可调的成型辊设置在位于

导入辊到伏辊之间的毛布垫的上表面上。另有多根

固定的成型杆设置在网筛的下表面上。此无端毛布

垫和网筛(两者中间夹有纸料)被驱使着作起伏颠簸

的运动以产生多个脉冲，它们进而又对纸幅施加剪

力，剪力在使纸幅上纤维疏散的同时，也使纸幅脱

水。

<REC>

<申请号>=CN96115935.9

<名称>=造纸黑液净化及资源化利用的方法

<申请（专利权）人>=左继良

<发明（设计）人>=左继良

<申请日>=1996.08.27

<地址>=272013山东省兖州市漕河乡左村

<摘要>=本发明公开了一种可以对造纸黑液进行净化循

环使用,并将其含的物质回收利用的新黑液处理工艺方法。其特

征是将筛分后的黑液中和酸化进行膜滤,将筛分和膜滤出的固

形物热解生

产醋酸和农肥;再将膜滤后的黑液进行吸附得到清洁水;解吸得

到的液体经分馏得到醋酸、乳酸、甲酸等;逆洗收附剂,逆洗液

蒸浓制取氯化钠、活化吸附剂重复吸附。该方法投入少效益

高。无污染无排放,适合三万吨以下碱法制浆的小纸厂黑液处

理。

<REC>

<申请号>=CN200410043683.5

<名称>=氧煸分离法及其该方法所用的设备

<申请（专利权）人>=朱晓平

<发明（设计）人>=朱晓平

<申请日>=2004.07.02

<地址>=100088北京市海淀区今典花园2号楼2302号

<摘要>=氧煸分离法及其该方法所用的设备，涉及一种将

秸秆丝加工成秸秆浆的方法及其该方法所用的装置。本发明的

氧煸分离法是这样实现的：a.将草本植物的秸秆丝加入到氧煸

分离秸秆丝机中；b.配制助剂，助剂由下述组分按照重量百分

比混合而成：碱3～10％、碱性过氧化氢70～85％、硅酸钠3～

10％、接枝淀粉0.5～1.5％、硫酸镁0.5～2％、氯氧5～15％；

c.将配制好的助剂加入到氧煸分离秸秆丝机中，与秸秆丝混合

均匀，升高温度对秸秆丝进行蒸煮，使秸秆丝变为秸秆浆，其

中反应温度为150～200℃，反应时间为100～140分钟/每吨物

料，助剂的加入量为物料总重量的40～50％。本发明具有成本

低、工艺简单、无污染、节省能源的优点。

<REC>

<申请号>=CN01807635.1

<名称>=阳离子和阴离子聚合物在颗粒表面上的吸附方法和包含这样颗粒的纸或非织造产物

<申请（专利权）人>=SCA卫生产品股份公司

<发明（设计）人>=S·桑德伯格;B·安德烈森

<申请日>=2001.03.22

<地址>=瑞典哥德堡

<摘要>=一种希望用于造纸和/或非织造物制备的颗粒或

颗粒群的生产方法，该颗粒或颗粒群含有至少两个，优选至少

三个位于彼此的外部的交替阳离子和阴离子聚合物的薄层的

涂层，其中在相继步骤中采用交替阳离子和阴离子聚合物的溶

液处理颗粒或颗粒群。在每个步骤中的处理之后，要在每个步

骤中加入的相应聚合物的数量由如下物质的电荷测量控制：包

含颗粒或颗粒群的处理溶液或液体和聚合物溶液，以确定将基

本所有的聚合物吸附到颗粒表面上。它也涉及包含根据该方法

生产的纤维和/或填料的纸或非织造产物。它进一步涉及包含增

加量的湿强度试剂的纸产品和涉及具有改进湿强度的薄纸。

<REC>

<申请号>=CN96115995.2

<名称>=造纸污水利用及流失纸浆回收设施

<申请（专利权）人>=孙凤光

<发明（设计）人>=孙凤光

<申请日>=1996.09.26

<地址>=265702山东省龙口市北马镇西转渠村

<摘要>=本发明公开了一种造纸污水利用及流失纸浆回

收设施。属环境保护技术领域。它由沉砂槽43,沉淀池39和提

水装置30组成,其特点是:沉淀池的底为圆锥形,并设贮浆井,在

其内设刮浆装置。该装置的刮浆板自内向外交错重叠排列,既通

过刮浆立杆18与转臂8连接,又通过调整拉线9与平衡架17连

接。集纸浆回收、污水净化,废水重复利用于一体。纸浆回收率

达96%,节水达60—75%,污水排放达到国家标准。

<REC>

<申请号>=CN99806033.X

<名称>=用于纤维素纤维结构的提高干燥效率的造纸带

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=小迈克尔·G·斯特尔杰斯;保罗·D·特罗克汉;格伦·D·鲍蒂利尔

<申请日>=1999.04.05

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了造纸带(10),其包括两个主要部件:

加强结构(12)和图案层(30)。加强结构(12)包括由第一机器方向

纱线(120)和机器横向纱线(122)交织成的网幅向第一表面,其具

有至少大约68的FSI。加强结构具有机器向第二表面,其由只

与机器横向纱线以N梭样式结合的第二机器方向纱线(220)形

成(N大于四),其中在每个重复中第二机器方向纱线只与其中一

条机器横向纱线结合。图案层(30)从第一表面向外部延伸,其中

图案层具有从第一表面向外的接触网幅的表面,图案层至少部

分地延伸到第二表面。

<REC>

<申请号>=CN97106027.4

<名称>=造纸污水残渣间歇压气脱水工艺

<申请（专利权）人>=山东光华纸业集团有限公司;山东省泰安市华南企业(集团)总公司

<发明（设计）人>=曹光春;于培江;李德安;王文平;李根;张建林;韩昌忠;刘敬田

<申请日>=1997.08.12

<地址>=273400山东省费县上冶镇

<摘要>=本发明提供一种造纸污水残渣间歇压气脱水工

艺,周期性使用低压大流量和高压低流量双泵间歇入料及气体

反吹滤饼以加快入料速度,减少入料时间,提高箱式压滤机工作

效率。该造纸污水残渣间歇压气脱水工艺和现有技术相比,具有

设计合理、使用方便、效果显著、节能降耗等特点,是普通箱式

压滤机在造纸污水处理技术领域中得到广泛应用的一大突破,

为大中小造纸厂在扩大生产、增产增收和治理环境污染方面提

供了技术上的有力保障,因而,具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN99115044.9

<名称>=废水全循环无污染制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=曹大平;四川省关家新技术发展有限责任公司

<发明（设计）人>=曹大平;杨天宇

<申请日>=1999.07.29

<地址>=610061四川省成都市十四南街3号楼401室

<摘要>=本发明涉及一种废水全循环无污染制浆造纸工

艺方法。本方法集制浆、漂洗、废水处理、化工原料回收于一

体,省去了传统技术中投资巨大的高度浓缩焚烧法提取而不能

彻底治污的过程。在常压和一定温度范围内,采取多级分离沉降

技术、多级黑液分级处理技术,使黑液内有效成分与杂质分离并

脱色,有效成分全循环使用,黑液排放为零。洗涤水、白液全循

环或达标排放。本方法适用于各类天然制浆原料及相应纸种的

制浆要求及造纸废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN02115525.9

<名称>=香蕉树制造纸浆及其工艺

<申请（专利权）人>=梁来祥

<发明（设计）人>=梁来祥

<申请日>=2002.02.02

<地址>=362608福建省永春县湖洋镇湖城村

<摘要>=本发明涉及一种以香蕉树为原料制造的纸浆及

其工艺,其工艺过程为:将香蕉树整株切碎后,打成20～25°SR

的浆料;然后对将料进行浓缩;再在浓缩的浆料中加水稀释,同时

加入0～15%(以干板浆为总量百分比,以下同)的浓度为15～

30%的过氧化氢和0～0.8%的浓度为3～5%的氨水,进行常压蒸

煮,加热至95°～98°;在漂白后的浆料中加入20～30%的乙酸

进行脱胶反应,将脱胶后的浆料加水稀释至浆的浓度为8～10%,

然后送入磨浆机磨浆,至叩解度为30～50°SR以下,然后采用

常规抄纸法进行抄纸。

<REC>

<申请号>=CN200410044494.X

<名称>=一种生产纸或纸板的方法及其装置

<申请（专利权）人>=赵加启

<发明（设计）人>=赵加启

<申请日>=2004.05.17

<地址>=272409山东省嘉祥县仲山乡赵山岭280

<摘要>=本发明公开了一种生产纸或纸板的方法及其装

置，旨在不仅生产纸或纸板，而且能在生产过程中提高动力和

原料的利用率、节约水资源、减少污染，其特征是利用本发明

的纸浆撕碎设备、抛洒纸浆形成纸膜或纸板膜设备和对纸膜或

纸板膜的施压烘干设备，先制得含水量为40％—80％的纸浆，

后把纸浆抛洒到运动的物体上，形成纸膜或纸板膜，再对纸膜

或纸板膜在温度为100℃—200℃的范围内施压烘干而成为纸

或纸板。本方法易掌握、装置易加工制作，可应用于纸和纸板

的生产行业，特别适合水资源缺乏、对环境污染治理特别强烈

的地区应用。

<REC>

<申请号>=CN98810335.4

<名称>=花岗石纹纸的生产方法

<申请（专利权）人>=阿尔若威金斯精细纸品有限公司

<发明（设计）人>=爱德华·查尔斯·斯莫尔;伊恩·哈珀·麦克马斯特

<申请日>=1998.10.20

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=本发明披露了一种双色花岗石纹效果构图纸的

生产方法,所述方法包括如下步骤:通过第一染料配方对造纸浆

料进行染色;通过造纸网使得到的染色浆料进行脱水,以形成一

染色的湿纸幅;对纸幅施压;将第二染料配方施加至纸幅上;所述

第二染料配方其色调与第一染料配方的色调不同;和对纸幅进

行干燥。在输送至纸机干燥部之前,优选借助通过光滑辊压区而

使纸幅经受加压处理。光滑压榨辊可以由以无粘结方式运行的

纸机压榨部的压榨辊之一构成。第二染料配方优选在纸机压榨

辊处或通过喷淋施加。

<REC>

<申请号>=CN90108125.6

<名称>=连续蒸煮中的热量转移

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=卡尔-艾力克·贝蒂尔·法格隆德

<申请日>=1990.09.28

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种在蒸煮过程中处理纤维素木屑制造纸浆的

设备和方法。该方法是将预处理的木屑输送到第一

容器，并用低温黑液通过第一容器进行循环以预热碎

木屑，同时连续地将碎木屑通过第一容器供入高温高

压的第二容器，在第二容器中用高温黑液对碎木屑进

行循环，使其达到蒸煮温度，将白液和碎木屑送入一

蒸煮器，蒸煮一预定的时间周期后，将蒸煮过的纸浆

排出，用黑液送到洗涤器，以利用洗液并通过热交换

过程，用高温黑液加热白液。

<REC>

<申请号>=CN92108259.2

<名称>=碱法造纸黑液治理及综合利用方法

<申请（专利权）人>=四川省自然资源研究所

<发明（设计）人>=胡代泽;谭祖群;郎家文;鲜义坤;邓茂常

<申请日>=1992.08.24

<地址>=610015四川省成都市一环路南二段24号

<摘要>=碱法造纸黑液治理及缩合利用方法。按5∶1

的重量比以黑液喷淋拌和碱化草粉；然后投入保温厌

氧发酵罐，加入瘤胃块曲、营养素和氮源，于38～

42℃下厌氧发酵5～7天；发酵滤液经曝气处理去除

COD和BOD后排放；发酵料烘干粉碎制成瘤胃饲

料。本法黑液消化量大，充分利用黑液中的NaOH

和有机质，变废为利，综合利用，投资小、成本低、经济

效益显著，废水排放达到国家标准，瘤胃饲料无毒，符

合国家饲料卫生标准，适合中小纸厂采用。

<REC>

<申请号>=CN200610118498.7

<名称>=一种环保型新闻纸

<申请（专利权）人>=狄华明

<发明（设计）人>=狄华明

<申请日>=2006.11.20

<地址>=200442上海市宝山区华灵路510弄55号301室

<摘要>=本发明涉及一种环保型新闻纸，在现有传统造纸

工艺基础上将径粒分布范围为2－500纳米的二氧化钛光触媒

剂作为添加材料、以0.5－10％添加比率掺杂于造纸原料中或

在涂布在纸张表面上制成，由于粒径为2－20纳米的二氧化钛

纳米粉粒具极强光触媒氧化作用，粒径为20－500纳米的二氧

化钛纳米粉粒具杀灭并分解细菌的自净作用，而光触媒剂仅利

用光提供的能量进行催化作用，本身不参予任何化学反应，因

而工作寿命长，渗入于纸张内不会影响纸张质量和其他性能，

而利用本发明的环保型新闻纸制作的读物除自身具有防虫蛀

和防霉变的功能外，还具有净化空气和减少环境对其影响的功

能，具有明显的环保功能，有利于收藏和保管。

<REC>

<申请号>=CN98812688.5

<名称>=低密度弹性纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=陈善梁;M·A·赫尔曼斯;胡盛新;R·J·坎普斯;J·D·林德赛

<申请日>=1998.10.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种在传统造纸机上用传统滚筒干燥器生产花

纹纸的方法,可以生产一种具有很高胀量、柔软性、和湿弹性的

制品。将快速转移和纸模制与三维织物进行组合,并结合纸翻转

步骤,以便确保模制在第一花纹转移织物上的纸的表面被放在

滚筒干燥器的表面上。纸的翻转可以改进机器的生产能力,并增

强纸的物理性能。

<REC>

<申请号>=CN00808660.5

<名称>=造纸带

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·阿姆普尔斯基

<申请日>=2000.05.30

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种造纸带,其包括加强元件(50)

和结合在一起的树脂框架(300)。树脂框架通过多个相互接触或

交叠的树脂小珠(110)形成。从加强元件向外延伸的上关节(160)

在接触点上形成。制造造纸带的优选连续方法包括以预选图案

将多个树脂材料的小珠挤到成形表面上,从而在其上形成树脂

框架,将树脂框架和加强元件结合在一起,然后凝固树脂框架。

树脂材料可以包括至少两种化学活性的材料,它们能在接触时

交联。

<REC>

<申请号>=CN01108348.4

<名称>=定向催化分离草纤维制浆工艺

<申请（专利权）人>=徐华民

<发明（设计）人>=徐华民

<申请日>=2001.02.26

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区耀景街41号1单元2楼1号

<摘要>=本发明适用于草类纤维原料定向催化分离纤维

制浆工艺,其特点是将草类纤维原料采取专用催化剂定向催化

分解木素、多糖类杂质、机械揉制制取纤维。本发明工艺流程

简单,用水量少,节省能源,同时能保持纤维长度,纤维产率高。生

产过程产生废水用超临界氧化法处理。

<REC>

<申请号>=CN03113492.0

<名称>=生物菌纳米复合纸浆

<申请（专利权）人>=傅耀宗

<发明（设计）人>=傅耀宗

<申请日>=2003.05.16

<地址>=210009江苏省南京市三步两桥7号院11幢104室

<摘要>=本发明涉及的是环保领域造纸行业，以稻草、麦

杆、玉米杆、木材、竹类、松针、芦苇、遮杆、废旧纯有机纤

维料等为原料加入适量纳米材和特制生物菌的生物菌纳米复

合纸浆。生产纸浆不需要高温高压蒸煮球罐，不产生黑液废水、

节约大量漂洗水的制纸浆工艺及配方技术。克服了常规造纸浆

浆中二氧化硅、木质素、树脂、油脂、糖类、色素等难处理问

题，节省了造纸浆耗水大的同时，解决了造纸浆产生黑液废水

难处理的环保难题。攻克了生产纸币纸浆、透明纸浆、香烟过

滤纸浆、仪器和医药保鲜防菌等特殊要求的高级纸浆的关键难

题。

<REC>

<申请号>=CN97117757.0

<名称>=有多个传感器的控制系统

<申请（专利权）人>=沃依特·苏尔泽制纸机械公司

<发明（设计）人>=乌尔里克·比奇曼;鲁道夫·芒奇

<申请日>=1997.08.28

<地址>=联邦德国海登海姆

<摘要>=一种控制系统和一种调整方法,用于在造纸过程

中借助于两个传感器调整至少一种质量特征的横剖面和/或纵

剖面,其中第一个传感器(30)接收生产出来的纸幅的第一质量

特征横剖面和/或纵剖面的第一测量信号,第二个传感器(31)接

收另一个测量信号。本发明的特征在于,此另一个传感器(31)适

用于记录与第一个传感器(30)记录的不同的质量特征,也就是

测量另一种质量特征。

<REC>

<申请号>=CN97118472.0

<名称>=高浓度的矿物和/或填料和/或颜料的水悬浮液

<申请（专利权）人>=普拉斯－斯托弗公司

<发明（设计）人>=马赛厄斯·伯里;丹尼尔·弗雷

<申请日>=1990.06.06

<地址>=瑞士奥夫特里根

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸工业的水悬浮液,它含

有一种分散了的物质和一种分散剂,所说分散了的物质包括一

种或多种选自矿物质、填料和颜料的成分,并使固体物质的含量

≥60%(重量),所说的分散剂包括一种或多种选自下列的成分:

两性聚电解质,两性阳离子聚电解质,两性阴离子聚电解质;其中

这样来选择单体单元的量,以得到这样的聚电解质,它使所说被

分散了的物质带有对外呈中性的或正性的电荷。

<REC>

<申请号>=CN95194272.7

<名称>=为纤维素纤维构件提供改进的纤维支承的多层造纸带及由此生产的纤维素纤维构件

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=迈克尔·G·小斯特杰斯;格伦·D·鲍特里尔;鲍尔·D·特罗克汉

<申请日>=1995.05.23

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种造纸带，包括一

成型网或一空气穿透干燥带。该造

纸带包括一个增强构件，该构件具

有系结在一起的两层及一个树脂

骨架。第一层中的纱线相互交织，

以至于除了系结纱线之外，每根纱

线都保持在顶部平面的1.5倍纱线

直径之内，所述的顶部平面是指由第一层中的关节所限定的平

面。该造纸带的厚度至少为纱线直径的2.5倍，以便维持其刚

性。

<REC>

<申请号>=CN95193747.2

<名称>=黑液气化生成气体的洗涤工艺

<申请（专利权）人>=克瓦纳尔纸浆制造有限公司

<发明（设计）人>=B·尼尔松

<申请日>=1995.06.15

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=一种回收黑液中的化学品及能量的工艺,在此工

艺过程中,黑液经气化,主要生成有气态

的CO、CO<SUB>2</SUB>、CH<SUB>4</SUB>、H<SUB>2</SUB>及H<SUB>2</SUB>S,和熔化

物滴态的Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>、NaOH及Na<SUB>2</SUB>S。此

种气体与熔化物滴的混合物,经第一段用冷却液直接

接触冷却,同时又使部分冷却液汽化,熔化物滴分

离并溶于剩下的冷却液中,构成绿液液池。在第

二段中,此气体又与洗涤液池(13)直接接触,进

行洗涤和水蒸气饱和。气体在第二段洗涤后,通

过间接冷凝器(16)回收其热能及冷凝热。在第一

段中,气体与含绿液的液池(6)间的接触大大弱于

在第二段中气体与洗涤液池(13)的接触。只要不

让第一段的气体鼓泡穿过含绿液的液池(6),相反却

让第二段中的气体鼓泡穿过洗涤液池(13),即可实现这一点。

<REC>

<申请号>=CN96109733.7

<名称>=一种碱法纸浆黑液的治理方法

<申请（专利权）人>=刘友会;葛道才;迟仁清

<发明（设计）人>=葛道才;迟仁清;刘友会

<申请日>=1996.09.10

<地址>=101300北京市顺义县板桥水处理厂

<摘要>=一种碱法纸浆黑

液的治理方法，它包括：调节黑液

的pH值到2.5-4.5，加热并恒

温，过滤除去沉淀的木质素，将滤

液送入由阴、阳离子交换膜组成

的双膜三室电解槽的中间室循

环电解，直流电压3-6伏，阳、

阴膜间距20-50mm，调电解槽

中间室糖矿液pH值，再经蒸

发、浓缩、干燥得到糖矿粉。本

发明采用硫酸酸化沉淀木质素，

工艺简便，减少环境污染，以双膜三室电解，黑液中有效物质得

到充分回收，糖矿粉质量大大提高，治理效果好。

<REC>

<申请号>=CN00817235.8

<名称>=制造纸幅的结构紧凑的多层造纸机

<申请（专利权）人>=梅特索·佩珀·卡尔斯塔德公司

<发明（设计）人>=丹尼斯·E·朱伊特

<申请日>=2000.12.01

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=提供一种结构紧凑的多层造纸机，其包括：将纸

幅接收在形成连续环路的织物上的纸幅接收区；将纸幅缠绕在

辊上的卷轴；和纸幅传送点，位于纸幅接收区与卷轴之间；在

纸幅接收区接收纸幅并形成环路的织物。所述的织物用来以其

上表面支撑纸幅并在第一定义的竖直层上的第一方向，将纸幅

从纸幅接收区穿过脱水装置传送到纸幅传送点，纸幅在纸幅传

送点与织物分开，然后以第二定义竖直层上与第一方向相反的

第二方向将纸幅传送到卷轴，其中一个定义的竖直层在竖直方

向上位于另一个的上方。因此，通过使造纸机在不同定义的竖

直层之间传送纸幅，从而提供一种适用于有限空间安装的具有

较小占地面积的结构紧凑的多层造纸机。

<REC>

<申请号>=CN98812355.X

<名称>=制造软纸巾的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;M·A·布拉津;F·S·哈达;洪承祐

<申请日>=1998.10.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种具有改善的柔软性的不起绉纸巾,由于在差

速传送之前采用非挤压性的脱水技术将湿织物补充脱水到大

于约30%的稠度,以及随后穿透干燥,因此,该纸巾具有改善的柔

软性。特别适于提供非挤压性补充脱水的气压机具有侧密封和

/或端密封,以尽量减少加压流体的泄漏。利用气压机制造起绉

的纸巾具有许多制造优点。

<REC>

<申请号>=CN98116550.8

<名称>=离心喷放式造纸制浆蒸煮废液的提取及设备

<申请（专利权）人>=王钦静

<发明（设计）人>=王钦静

<申请日>=1998.08.04

<地址>=463000河南省驻马店市南海路九巷四号楼二单元三号

<摘要>=本发明是离心喷放式造纸制浆废液分离设备,系

利用蒸煮器在喷放时所具有的高温高压能量,在离心机离心力

的作用下,把纸浆浆料与蒸煮废液分离开,其一次提液率为

95%。利用通风设备把分离所产生的蒸汽排出,在不另加热能的

情况下,其废液浓度可由原来的13.75%提高到17.06%。

<REC>

<申请号>=CN92102972.1

<名称>=造纸碱法制浆黑液与白液治理方法

<申请（专利权）人>=漳州师范学院;福建省南靖县造纸厂

<发明（设计）人>=刘佳铭;洪碧琴;庄泽淳;赵乐群;陈乃三;杨伟坚

<申请日>=1992.04.19

<地址>=363000福建省漳州市县前直街36号

<摘要>=本发明涉及造纸碱法制浆黑液、漂白废液和苦卤

的综合治理与利用方法。该法利用可溶性的氯化物

或硝酸盐和漂白废液中的金属离子(M<SUP>n+</SUP>，n≥2)，在

碱性条件下，借用M<SUP>n+</SUP>的置换。沉淀与吸附作用，将

分离出来的木质素、半纤维素和色素等沉淀物转化为

活性炭或普钙、水泥的减水剂，离心液(含NaOH、

Na<SUB>2</SUB>S)回用于制浆、洗浆及生产农用水，从而达到废

液的综合治理与利用。本发明不改变原生产流程与

设备，投资少，原料易得，无三废。

<REC>

<申请号>=CN95105749.9

<名称>=寡酰胺-表氯醇树脂用作脱水助剂

<申请（专利权）人>=赫尔克里斯有限公司

<发明（设计）人>=S·P·达斯古塔;H·H·艾斯皮

<申请日>=1995.04.18

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种水溶性脱水助剂组合物，该组合物是双官能

交联剂与聚亚烷基多胺和羧酸的寡酰胺反应产物的

反应产物；一种制备该水溶性脱水助剂组合物的方法

以及在造纸中把该水溶性脱水助剂组合物用作脱水

助剂的方法。

<REC>

<申请号>=CN97196120.4

<名称>=制造软纸巾的方法和设备

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;M·A·布拉什;F·S·哈达;洪承祐;B·W·伊森哈特;L·E·托姆斯;C·R·托姆索维

<申请日>=1997.04.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种具有改善柔软性的不起绉的纸巾,这是因为

在差速传送(37)之前采用非挤压性的脱水技术(30)将湿卷筒纸

补充脱水到大于约30%的稠度,以及后面的穿透干燥装置

(44)。特别适于提供非挤压性补充脱水的气压装置(30)具有侧

密封(80)和/或端部密封(70),以尽量减少加压流体的逃逸。

<REC>

<申请号>=CN89107321.3

<名称>=一种造纸带的设备和方法

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=丹尼斯·卡拉汉·克罗宁

<申请日>=1989.09.12

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种由浆料制成纸带的设备。第一毛布带设置

在纸带一侧的成型部分之后，第二毛布带设置在成型

部分之后并相对于第一毛布带位于纸带的对面一

侧。一开式辊由第一毛布带环绕着，一抽吸辊由第二

毛布带环绕着，抽吸辊与开式辊相配合，以便在它们

之间构成第一压轧部分，用于从形成的纸带中压轧出

第一部分水份。一回行辊设置在第一压轧部分的后

面，并且扩展压轧模板与回行辊配合，在其间构成一

扩展压轧部分，这样，第二毛布带和纸带就通过该扩

展压轧部分，从纸带中去除第二部分水份。

<REC>

<申请号>=CN97192934.3

<名称>=纸浆筛桶

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=威廉·A·盖罗;斯蒂芬·G·W·芒罗;菲利普·H·戈登堡

<申请日>=1997.03.03

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=多个楔形筛杆(36)上具有位于两个凸起部(48)之

间的槽(46)。楔形筛杆(36)装成圆柱形筛筒(24),槽(46)形成了宽

度一致的筛滤狭缝(30)。楔形筛杆(36)可以通过电子束或炉铜

焊焊接在支承环(44)上。另外,楔形筛杆(36)可通过支承环(44)

上的槽定位,并通过楔形支撑组件(58)夹紧。多个圆柱形筛筒部

件(123)可通过耳状物(125)和下凹部(133)结构连接成一个单件

筛筒(24)。这样制造的筛筒具有宽度为0.004英寸甚至更小的

狭缝(30),并且可采用范围很宽的耐磨、耐腐蚀材料加工。

<REC>

<申请号>=CN99116830.5

<名称>=农作物秸杆制造纸浆过程中黑液处理及烧碱回收方法

<申请（专利权）人>=李德宏

<发明（设计）人>=李德宏

<申请日>=1999.09.02

<地址>=200011上海市肇周路417号A－502室

<摘要>=本发明涉及农作物秸杆制造纸浆过程中黑液处

理及烧碱回收方法,它包括采用石灰乳分别对制浆的浓黑液和

洗涤的稀黑液进行处理,对浓黑液处理所得的烧碱可以回收利

用,对稀黑液处理所得的稀碱液通入另一反应器中,同时加入Mn<SUP>+7</SUP>、Mn<SUP>+6</SUP>试剂以降低化学耗氧物,它可返回制浆逆流洗涤工序或中和后排放。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、效果明显、可节省大量洗涤用水、做到达标排放等优点。

<REC>

<申请号>=CN200480029313.4

<名称>=制备纸、纸板和卡片纸板的方法

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=O·比克特;R·布卢姆;V·布赖格;S·钱普;D·迪斯特勒;R·J·莱雷尔;V·舍德勒;O·科赫

<申请日>=2004.10.02

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及一种通过在纸料中加入(i)至少一种

助留剂和(ii)平均粒度小于500nm且聚合的离子单体含量小于

1重量％的水不溶性未交联的离子性有机微粒，或平均粒度小

于500nm且聚合的离子单体含量不超过10重量％的水不溶性

未交联的离子性有机微粒以及通过在造纸网上沥干纸料而制

备纸、纸板和卡片纸板的方法，其中有机微粒可通过在二氧化

硅、水玻璃、膨润土和/或其混合物的存在下聚合单体而得到。

<REC>

<申请号>=CN01145186.6

<名称>=由回收报纸制备卫生纸的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·C·舒;N·N·拉哈尼

<申请日>=1997.11.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明披露了一种由回收报纸制备卫生纸制品

的方法。该方法包括如下步骤:(a)在水中搅拌将报纸制成浆液,

由报纸得到的纸浆的平均细小纤维含量大于约40%,并且加

拿大标准游离度低于约250;(b)对该纸浆进行洗涤,借此将细

小纤维的含量降低至约35%以下,加拿大标准游离度增加至

约300以上;(c)以造纸浓度将处理过的纸浆加入至造纸机的

网前箱中;(d)将约0.01%－约1.5%的表面活性剂体系添加至

处理过的纸浆中;和(e)在造纸工艺中利用处理过的纸浆生产

卫生纸制品。

<REC>

<申请号>=CN90105344.9

<名称>=全浮动单盘磨

<申请（专利权）人>=东港实业有限公司

<发明（设计）人>=孔祥

<申请日>=1990.07.24

<地址>=250100山东省济南市洪家楼南路22号

<摘要>=本发明所述全浮动单盘磨是用于制浆、造纸工业

中的一种连续磨浆或打浆设备。其特征是采用了球

心处于主轴轴线上的浮动机构，使得回转磨盘能够在

浆液的压力作用下以球心为中心做自由浮动，从而保

证了两磨盘盘面在运转过程中，始终能自行稳定在平

行状态下。因此解决了已知盘磨机由于磨盘盘面之

间不平行而带来的磨浆或打浆质量产生波动、电耗

高、磨盘寿命短、维修工作量大等一系列长期急待解

决的技术问题。

<REC>

<申请号>=CN97180101.0

<名称>=由回收报纸制备卫生纸的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·C·舒;N·N·拉哈尼

<申请日>=1997.11.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明披露了一种由回收报纸制备卫生纸制品

的方法。该方法包括如下步骤:(a)在水中搅拌将报纸制成浆液,

由报纸得到的纸浆的平均细小纤维含量大于约40%,并且加拿

大标准游离度低于约250;(b)对该纸浆进行洗涤;借此将细小纤

维的含量降低至约35%以下,加拿大标准游离度增加至约300

以上;(c)以造纸浓度将处理过的纸浆加入至造纸机的网前箱中;(d)

将约0.01%－约1.5%的表面活性剂体系添加至处理过的纸浆中

和(e)在造纸工艺中利用处理过的纸浆生产卫生纸制品。

<REC>

<申请号>=CN92112849.5

<名称>=能阻挡潮湿和气体的单或复层可再利用材料及其制法

<申请（专利权）人>=瑞士商·特崔艾尔发控股公司

<发明（设计）人>=J·V·拉戈斯

<申请日>=1992.10.08

<地址>=瑞士普利

<摘要>=对潮湿及气体，还可能对光有阻挡性能的单层或

复层材料，它是可回收利用的，即其组分在生产另外

的有类似性能的材料时可被充分地再用。基本上该

材料是用纤维素纸浆或浸有凝胶形成的水解体溶胶

或水解胶体混合物的纸或卡片纸板生产的，此后该纤

维素-水解胶体化合物经脱水再冷下来。结果得到

的此材料连同其它的应用，可用于生产盛放货品或其

它物质的包装、建筑物如屋顶等的覆层。

<REC>

<申请号>=CN00106676.5

<名称>=电热高温碳纤维纸及其制作方法

<申请（专利权）人>=太原东立信息产业有限公司

<发明（设计）人>=田亚力;程学礼

<申请日>=2000.04.18

<地址>=030024山西省太原市和平南路139号

<摘要>=一种电热高温碳纤维纸,由以针叶树皮为材料采

用常规造纸工艺生产的纸浆和无机材料组成,其含量:纸浆30—

35%,石棉绒15—20%,予氧丝短纤16—22%,石英粉5—10%,碳

纤维短纤15—26%。工艺步骤:(1)纸浆中加入石棉绒、予氧丝

短纤、石英粉、碳纤纸短纤,(2)加温水、搅拌,(3)抄纸,(4)置入磷

酸铝溶液中浸渍,(5)绝缘处理,(6)高温固化。本发明热效率高,

是将电能直接转换为热能的环保节能产品,工业上具有广阔的

使用价值。

<REC>

<申请号>=CN00814493.1

<名称>=具有双成形网部分的简易通风干燥式造纸机

<申请（专利权）人>=梅特索·佩珀·卡尔斯塔德公司

<发明（设计）人>=波恩德·艾瑞克·英格瓦·柯莱瑞利德

<申请日>=2000.12.01

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明提供一种通风干燥式造纸设备,其包括:一

双织物成形部分,一设置在成形部分下游的脱水部分,以及设置

在成形部分和脱水部分之间的一纸幅输送装置。该成形部分包

括:一成形辊,一对被引导以便环绕成形辊的部分圆周移动的织

物,以及可操作用于将纸浆浇注在织物之间从而形成其间的纸

幅的网前箱。最好,在成形部分中的织物之一由通风干燥(TAD)

织物组成,设置它用来运送纸幅经过脱水部分,而另一织物由成

形网构成。在纸幅输送装置处,纸幅和成形网分离,然后纸幅被

运送到TAD织物上经过脱水部分。脱水部分包括至少一个通

风干燥器,以便至少部分地干燥纸幅。最好将成形部分和纸幅输

送装置这样设置,以便成形网和TAD织物及夹在其间的纸幅沿

着成形部分和纸幅输送装置之间基本上笔直的路线前进,从而

致使纸幅在其环绕成形辊成形之后且和成形网分离之前具有

最小的方向改变。也提供了相应的方法。

<REC>

<申请号>=CN200410015575.7

<名称>=一种生物脱除树脂的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=何北海;林鹿

<申请日>=2004.03.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种生物脱除树脂的方法。该方法由以下步骤组成：(1)、将白腐菌与长喙壳菌混合，并作为接种源，加入造纸原料中培养；(2)、将经微生物处理后的造纸原料制浆；(3)、在纸浆中加入能降解脂肪类物质的微生物发酵产生纯化的脂肪酶，作用。本发明能对原料和纸浆中的树脂进行有效脱除，树脂脱除率超过80％，废水COD污染负荷降低60％，经一级生化处理后可以清洁回用，并能节约能量。

<REC>

<申请号>=CN98812354.1

<名称>=用一种改进的传统湿压机制造纸巾的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;陈善樑;F·G·德吕克;R·I·古斯基;F·S·哈达;R·J·坎普斯;C·R·托姆索维克;陈芳洲

<申请日>=1998.10.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=利用整体密封的气压装置通过改进的湿压法来

制造纸巾。在初始成形和传统的真空脱水之后,湿织物与较粗糙

的织物带的表面轮廓一致,以便使织物具有带纹理的表面。通过

在织物两面产生至少30英寸汞柱的压差和透过织物的至少500SCFM/IN<SUP>2</SUP>的气流,在杨琪干燥机之前,气压装置非挤压性的使湿织物脱水到约30%至约40%的稠度。织物干燥成基本上保持其三维的穿透干燥状纹理。最终的织物具有在湿压产品上从来没有发现的特别高的松密度和吸收能力。

<REC>

<申请号>=CN87102058

<名称>=造纸制浆黑液综合治理方法及自激式湍球气体吸收塔

<申请（专利权）人>=湖南省新宁县环境保护局

<发明（设计）人>=付继杰

<申请日>=1987.07.09

<地址>=湖南省新宁县金石镇

<摘要>=造纸制浆黑液综合治理方法及自激式湍球气体

吸收塔。本发明属于一种造纸制浆废液的综合治理

方法和专用设备。该治理方法分为年产量为1—1.5

万吨和年产量1万吨以下两种，其投资少，易投产，处

理工艺较简单。可降低造纸的用碱量，减少原料消

耗，提高粗浆得率，处理后黑液的各种成份均可接近

和达到国家规定的排放标准，其中色度、悬浮物、pH

值可达到国家排放标准，适合于小型造纸厂治理黑

液。

<REC>

<申请号>=CN97107845.9

<名称>=治理化学制浆造纸黑液的绿色化学方法

<申请（专利权）人>=王升全

<发明（设计）人>=王升全

<申请日>=1997.12.29

<地址>=618105四川省中江县广福中学

<摘要>=治理化学制浆造纸黑液的绿色化学方法,利用全

天然原材料,采用“绿色化学”过程使化学制浆蒸球排出的黑液

增浓固化,其中的黑色物质被充分清除和回收利用。不仅可彻底

治理这类黑液污染环境,还能更深入广泛地开辟广大农村、地

面、农作物原废弃物等可再生资源的综合利用途径;为农业增产

增收,廉价利用和储存太阳给地球的能量;节省宝贵的水资源。

本发明具有投资省、成本低,工艺简单,易于实施等优点。

<REC>

<申请号>=CN89107711.1

<名称>=造纸黑液新的连续处理系统

<申请（专利权）人>=中国纺织大学

<发明（设计）人>=曹德身;汪永辉;蒋志贤;汪利群;宋光溥;张国融

<申请日>=1989.10.14

<地址>=上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明适用于造纸黑液(包括木浆造纸黑液，特

别是以草类为原料的造纸黑液)的处理。本系统为采

用超滤、电渗析、生物处理三者有机地结合，具有交互

作用的新的连续处理系统。能分别综合回收黑液中

80％左右的木素和脱除黑液中80％左右的碱

(NaOH)加以回收，将有机物转化为沼气，大幅度地

降低其它有机物和无机物，因而可获得显著的环境保

护效益和经济效益。本系统采用小型化设备、易配

套、投资低、上马快、操作管理方便，对中、小型造纸厂

的黑液处理尤为经济。

<REC>

<申请号>=CN96105052.7

<名称>=一种草浆造纸蒸煮废液多点干燥燃烧碱回收工艺

<申请（专利权）人>=四川省内江市神州机器厂

<发明（设计）人>=张松寿;邬耀辉;邬启发

<申请日>=1996.05.27

<地址>=641000四川省内江市东兴镇枣子坳巷17号

<摘要>=本发明公开了一种草浆造纸蒸煮废液多点干燥

燃烧碱回收工艺，该工艺包

括经预热器在蒸发器、烟

道、炉内下落逐级干燥的基

础上，又增设余热蒸发干燥

条件。即在炉外增设火焰余

热直接式传热、传质交换蒸

发塔，又在黑液喷射泵前安

一台热风促流装置，黑液入

炉内经过干燥室落入燃烧室

垫床接触火焰燃烧。黑液黑

灰燃烧后的液体为碳酸钠，碳酸钠液体送入苛化车间苛化出液

碱，回收作为蒸煮造纸辅料。

<REC>

<申请号>=CN01812106.3

<名称>=在改进的传统湿压机上制造薄纸巾的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;F·S·哈达;史蒂文·杰克·希基

<申请日>=2001.06.21

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=在使用整体密封的气压装置改进的湿压工艺中，

使用改进的湿压机制造薄纸巾纸张。在初始成形和传统的真空

脱水之后，湿纸幅和相对粗糙的织物带表面轮廓一致，从而给

出该纸幅带有纹理的表面。通过产生横穿纸幅的至少30英寸

汞柱的的压差以及穿过纸幅的至少500SCFM/in<SUP>2</SUP>的气流，在加热烘缸之前，该气压装置将湿纸幅非挤压性地脱水到大约30％到大约40％的稠度。将该纸幅干燥到基本上保持其三维的、干透状的纹理。该工艺提供具有格外高的松密度和高吸收能力的纸幅，而这在湿压机中是不可期望的。

<REC>

<申请号>=CN200610031605.2

<名称>=一种林、板、浆、纸循环生产工艺

<申请（专利权）人>=湖南泰格林纸集团有限责任公司

<发明（设计）人>=王祥;黄亦彪;晏世和

<申请日>=2006.04.28

<地址>=414000湖南省岳阳市城陵矶光明路

<摘要>=本发明公开了一种林、板、浆、纸循环生产工艺，

包括如下步骤：①废纸经脱墨工艺处理回收其中的纤维和经机

械削成片后的木材及边材先制浆，再造成成品纸；②制浆废水

采用厌氧处理再经好氧处理，造纸白水经物化

处理、高效浅池气浮处理后，大部分回用，少部分达标排放；

③制浆蒸煮后的化学废液回收氢氧化钠供蒸煮循环使用；④制

浆中的废弃物及污水处理排出的污泥进入生物质发电，焚烧后

的有机物作加工为有机肥料。本发明可以做到资源的充分利

用，具有环保、生态及社会效果明显的优点。

<REC>

<申请号>=CN00110976.6

<名称>=烧碱法麦草造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安市清泉污水治理研究所

<发明（设计）人>=王占有;戴修峰

<申请日>=2000.03.22

<地址>=271600山东省肥城市太平路60号

<摘要>=本发明公开了一种烧碱法麦草造纸黑液处理装

置,是由纤维过滤池、冷却池、黑液泵、离析器、一级药剂箱、

离析池、一级压滤机、滤液槽、滤液泵、一级反应槽、二级药

剂箱、一级沉降池、一级清液泵、二级反应槽、三级药剂箱、

二级沉降池、二级清液泵依次通过串接有控制阀的管道相连

通。具有制造成本低、运行费用小、可实现对造纸黑液处理后

的水资源进行循环利用的任务。

<REC>

<申请号>=CN99117318.X

<名称>=一种造纸制浆废液的无害化处理方法及其设备和用途

<申请（专利权）人>=四川名山蒙顶纸业有限公司

<发明（设计）人>=杨志明

<申请日>=1999.10.20

<地址>=625100四川省名山县城西郊

<摘要>=本发明是一种造纸浆废液的无害化处理方法及

其设备和用途,涉及造纸制浆废液的处理技术领域。它是将蒸球

1的蒸煮液送至黑液蒸发装置19进行浓缩回收;对制浆中段产

生的黑液,经多次重复、封闭循环使用后再予浓缩回收。其黑液

回收率可达90—95%;排放废水的环保指标达国家一级排放标

准;浓缩回收的黑液可用于制作粘合剂或其它化工产品原料;工

艺、设备简单,环保、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN99118241.3

<名称>=香蕉树制造纸浆

<申请（专利权）人>=梁来祥

<发明（设计）人>=梁来祥

<申请日>=1999.09.13

<地址>=362608福建省永春县湖洋镇湖城村

<摘要>=香蕉树纤维素很长,在加工切断率要求较高,如果

切片机的刀口不利,有可能产生很多细长的纤维,在打浆机上会

有麻烦,所以要求一定每刀都要切断,必须达到95%以上。香蕉

树分布在农村田野上,离开造纸厂比较远,因为香蕉树水份在

75%左右,在长途运输上会耗掉很多费用。为了克服运输问题:

应在香蕉产区设立分点加工。首先把香蕉树切片,粉碎挤压水份,

成为半干品块状。这样可以减少60%左右的水份,又可以减少包

装,到厂后泡浸几小时后即可以打浆。

<REC>

<申请号>=CN97195940.4

<名称>=衬垫用纸

<申请（专利权）人>=T及N技术有限公司

<发明（设计）人>=D·G·哈尔;A·拉特科夫斯基

<申请日>=1997.06.12

<地址>=英国沃里克郡

<摘要>=本发明涉及一种非石棉的衬垫用纸,它包含:4—

15%(重量)芳族聚酰胺纤维浆料、4—10%(重量)聚合物粘接

剂、60—90%(重量)硅酸盐矿物质以及2—15%(重量)无机粘接

剂。

<REC>

<申请号>=CN01108410.3

<名称>=一种低耗用清水量和低排放废水量的制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=黄文亚

<发明（设计）人>=黄文亚

<申请日>=2001.04.30

<地址>=645150四川省宜宾市高县中学

<摘要>=本发明涉及一种低耗用清水量和低排放废水量

的制浆造纸工艺,适合于造纸企业使用。其技术特征为在制浆的

筛选洗涤过程中使用黑液反复洗涤。本发明提供的一种制浆造

纸工艺,由于使用了上述技术和技术指标控制,使得整个造纸过

程耗用的清水量和产生的废水量都大大降低,这样就能把造纸

业对环境的污染降低到最低限度,通过本发明提供的工艺,使生产每吨绝干浆排放废水量8.5m<SUP>3</SUP>,耗用清水量37.5m<SUP>3</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN99119056.4

<名称>=一种无废水排放的废纸再生技术

<申请（专利权）人>=傅承祖

<发明（设计）人>=傅承祖

<申请日>=1999.09.10

<地址>=362300福建省南安市溪美镇白沙崎巷60号

<摘要>=本发明为一种无废水排放的废纸再生技术。它包

括将废纸经水力碎浆、洗浆、脱水、研磨、除沙后进入网箱收

集,再进行造纸机造纸,其中,所述除沙前的纸浆与从网箱排出来

的色水、以及来自造纸机的白水和清水在一混合池中依次排列

并连通,所述白水还可补充水力碎浆用水和洗涤用水,所述脱水

过程的排水返回水力碎浆循环使用。本发明的无废水排放的废

纸再生技术,根据造纸的工作原理,改变了原有废纸回收工艺的

用水程序,利用自然消耗、自然补充,使水循环利用,从根本上解

决了纸业再生技术的污染难题,达到节约能源,降低成本,完全免

除了废水排放,因而具有显著的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN95193970.X

<名称>=减少造纸机器中卷筒纸粘附到干燥滚筒上现象的装置

<申请（专利权）人>=ABB·弗拉克特有限公司

<发明（设计）人>=N·林奎斯特;C·哈尔丁

<申请日>=1995.06.20

<地址>=瑞典斯德哥尔摩

<摘要>=一种装置

被设置在造纸机器的干

燥段中，用来减少当卷筒

纸从干燥滚筒运行到后

继的引导辊(2)时卷筒纸

(4)粘附到干燥滚筒(1)上

的现象。在该干燥段中，

被干燥帘布(5)支承的卷

筒纸(4)交替地在多个干

燥滚筒(1)和引导辊(2)上运行。在过渡部分(A)设置了一个吹风

装置(6)，它有一个壁(7)与干燥帘布(5)平行地伸展，从而在该壁

与干燥帘布之间形成一个狭窄的空气隙(8)。吹风装置(6)包括

喷嘴(12)，它有狭缝形的开口，用来朝向离开空气隙(8)的干燥帘

布(5)喷出一股很好确定了的空气射流(P1)。该喷嘴(12)的取向

使得它的中心平面沿着第一直线与干燥滚筒(1)的圆周表面相

交，该第一直线位于第二直线的上游，卷筒纸(4)沿着此第二直

线离开干燥滚筒(1)。

<REC>

<申请号>=CN94194574.X

<名称>=含有化学柔软成分和粘结剂材料的多层搽面纸产品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=沃德·W·奥斯滕多夫;斯蒂芬·R·凯利;保罗·D·特罗克翰;迪安·V·费恩

<申请日>=1994.10.17

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种多层搽面纸产品，该产品含有

化学柔软组分以及湿强度粘结剂(永久和/或暂时)

和干强度粘结剂的混合物。该多层搽面纸包括含季

铵化合物和多羟基化合物的混合物的化学柔软组

分。优选的季铵化合物包括二烷基二甲基铵盐，如二

(氢化)脂二甲基氯化铵和/或二(氢化)脂二甲基甲基

硫酸铵。优选的多羟基化合物选自甘油，重均分子量

从约150-800的聚甘油，重均分子量从约200-

1000的聚乙二醇和聚丙二醇。该多层搽面纸产品还

含有有效量的湿强度粘结剂(永久和/或暂时)和干

强度粘结剂，以控制掉毛和/或补偿强度损失，掉毛

和强度损失是由于使用化学柔软组分而引起的，不过

即使有也很少。使用湿强度粘结剂(永久或暂时)和

干强度粘结剂还将改善化学柔软组分在纸页中的留

着率。优选大部分化学柔软组分安排在最有效的多

层搽面纸产品的外层中。换句话说，化学柔软组分和

湿强度粘结剂(永久和/或暂时)以及干强度粘结剂

可选择性地分布在多层搽面纸产品中，以增强某特定

分层或层的柔软度，吸收性和/或抗掉毛性。

<REC>

<申请号>=CN90105343.0

<名称>=全浮动双盘磨

<申请（专利权）人>=东港实业有限公司

<发明（设计）人>=孔祥

<申请日>=1990.07.24

<地址>=250100山东省济南市洪家楼南路22号

<摘要>=本发明所述全浮动双盘磨是用于制浆、造纸工业

中的一种连续磨浆或打浆设备。其特征是采用了球

心处于主轴轴线上的浮动机构，使得回转磨盘、移动

磨盘能够在浆液的压力作用下以共用球心为中心做

自由浮动，从而保证了各磨盘盘面在运转过程中，始

终能自行稳定在平行状态下。因此解决了已知盘磨

机由于磨盘盘面之间不平行而带来的磨浆或打浆质

量产生波动、电耗高、磨盘寿命短、维修工作量大等一

系列长期急待解决的技术问题。

<REC>

<申请号>=CN96193279.1

<名称>=从在造纸过程产生和排出的残余－或捕集物流中回收原料的方法和装置

<申请（专利权）人>=朱莉娅革新技术股份有限公司

<发明（设计）人>=J·瓦尔迪维尔;W·布劳恩;D·特鲁斯赫勒尔

<申请日>=1996.02.09

<地址>=联邦德国黑尔纳

<摘要>=本发明涉及从含有多种物料的残余—或捕集物

流(R)中回收原料的方法,此物流在造纸(P)过程中在造纸厂(1)

和/或在材料处理装置(2)和/或造纸机(3)中产生并从其中排出,

其中将残余—或捕集物流(R)送入装置(4),通过筛分分离至少在

残余—或捕集物流(R)中含有的纤维组分和分离含有黑粒子的

灰—组分(A),为使原料回收费用合理,按本发明,一方面在分离

含黑粒子的灰组分(A)之前,通过筛分方法分离纤维组分,另一

方面各按所需纤维尺寸,将纤维组分通过筛分至少分成两种不

同的纤维类别,优选分成长纤维(LF)、短纤维(KF)和/或断裂纤维

(BF)。

<REC>

<申请号>=CN00110904.9

<名称>=一种绝缘纸的生产方法

<申请（专利权）人>=刘振邦

<发明（设计）人>=刘振邦;贾仪兵

<申请日>=2000.02.23

<地址>=265600山东省蓬莱市钟楼南路151号

<摘要>=本发明公开了一种绝缘纸的生产方法,涉及造纸技

术领域。本发明的技术方案是通过制取高分子原料、打浆、造纸、

压光等工艺步骤加工而成;制取高分子原料先后通过制备稀硫

酸、硫酸肼、恶二唑纤维溶液、恶二唑纤维饼和松香皂化物;再

将恶二唑纤维饼70－90份、CMC羧甲基纤维素2.5－12.5份、

涤纶纤维40－60份、松香皂化物0.2－2.2份、水900－950份在

加温加压的条件下搅拌成纸浆后按常规造纸、压光工艺生产而

成。本技术方案能够提供一种新型绝缘纸。

<REC>

<申请号>=CN95112261.4

<名称>=利用木聚糖酶改善草浆性能的工艺

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=陈嘉川;曲音波;高培基

<申请日>=1995.12.11

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种利用木聚糖酶改善草浆性能的

工艺，属制浆造纸领域。该发明是在现行造纸工艺中

增加了酶处理工序，利用木聚糖酶单一催化草浆中半

纤维素(木聚糖)的反应去除草浆中的半纤维素，使草

浆及成纸的性能大为改善：白度提高，返黄减轻，打浆

度降低，撕裂指数，裂断长和耐破指数均明显提高，脆

裂度降低，从而使纸的质量等级大大提高。本发明可

广泛应用于以草类纤维原料制浆造纸的各造纸企

业。

<REC>

<申请号>=CN95193166.0

<名称>=双重表面处理填料、其制备方法和在造纸中的应用

<申请（专利权）人>=矿业技术有限公司

<发明（设计）人>=R·A·吉尔

<申请日>=1995.05.16

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种无机填料组分和使用它的方法，其中无机填

料用阴离子处理剂和阳离子聚合物预处理，以制成一种双重处

理过的无机填料。本发明的表面处理的无机填料是特别适合用

在上胶和其它一些性能如强度和光学性能很重要的造纸工艺

中。

<REC>

<申请号>=CN90109416.1

<名称>=无污染碱法草浆黑液综合利用的工艺方法

<申请（专利权）人>=何柱生;冯金华

<发明（设计）人>=何柱生;冯金华

<申请日>=1990.11.21

<地址>=721000陕西省宝鸡市石坝河宝鸡师范学院化学系

<摘要>=本发明涉及一种碱法造纸草浆黑液综合利用的

工艺方法，称为物理化学可逆循环法处理造纸废水，

该法利用对环境无污染的CO<SUB>2</SUB>、离子交换树脂、活性

炭等原料和现代萃取、反渗析、吸附等技术手段，将黑

液中的有用成分全部分离成有工业应用价值的产品，

如生物碱、色素、蜡质、木质素、碳酸氢钠、羧酸盐、糖

浆等。而且该工艺方法完全为积木型化工单元组合

而成，完全可根据各大、中、小生产厂所用原料的具体

情况而调整工艺过程，以取得最好的预期效果。

<REC>

<申请号>=CN98808958.0

<名称>=用于控制阴离子废料及沥青沉积物和处理涂料废纸的聚季铵聚合物

<申请（专利权）人>=纳尔科化学公司

<发明（设计）人>=唐建生;杰弗雷·R·克拉姆;迈克尔·R·圣约翰;劳拉·M·舍曼

<申请日>=1998.09.08

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=本发明涉及在纸浆和造纸系统中控制阴离子废

料和沥青沉积物的处理涂料废纸的方法,该方法包括将聚季铵

物质加入到系统中的步骤。所述聚季铵物质是分支的或交联的,

由至少一个阳离子单体(优选二烯丙基二甲基氯化铵)和至少一

个分支的或交联的单体(优选N,N,N－三烯丙基胺或N,N,N－

三烯丙基胺盐酸盐)制得。

<REC>

<申请号>=CN200810010717.9

<名称>=由褐藻制得的纸浆和纸张及其制造方法

<申请（专利权）人>=刘慧敏

<发明（设计）人>=刘慧敏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区望云寺路46－4号金利苑E座141室

<摘要>=本发明披露一种利用褐藻来制造纸浆和纸张的方法，其包括：将褐藻先用稀酸处理，再用碱提取剂提取出海藻酸钠。海藻酸钠溶液中加入其它助剂，经固化剂固化成凝胶纤维。把凝胶纤维打成纸浆，并以传统方法制造纸张。本发明所述方法节省木材，保护森林资源；由于减少蒸煮环节，大大节约能源；由于使用的化学药品大大减少，防止了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN97115927.0

<名称>=亚硫酸盐蒸煮液

<申请（专利权）人>=迟经惠

<发明（设计）人>=迟经惠

<申请日>=1997.07.14

<地址>=028007内蒙古自治区通辽市中心大街东郊新工一路4号内蒙古通辽市造纸厂技术科

<摘要>=本发明也给沿江、海、湖、河、泊之碱法硫酸盐

法蒸解草类或木片、竹类、术桔、麦秆、稻草、荻、苇、竹污

染环境,制浆而造纸的厂家提供办法的。在实际应用上述蒸解液

蒸煮原料全程,应当先加5‰稀硫酸30分钟,再加Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>200克‰1个小时,蒸解温度在160℃,汽压3个全过程,2个小时即可成合格亚硫酸纸浆,得到高质量白的过硬浆。

<REC>

<申请号>=CN200310115531.7

<名称>=清洁制浆催化剂及其应用工艺

<申请（专利权）人>=程相武

<发明（设计）人>=程相武

<申请日>=2003.11.28

<地址>=272300山东省济宁市华新大酒店5层

<摘要>=本发明涉及一种清洁制浆催化剂及其应用工艺。

该催化剂由下述原料制成：水杨酸钠、阴离子硅酸软化剂、SL

－1造纸蒸煮助剂、氯液(气)和水。该催化剂的应用工艺包括

如下步骤：(1)破碎除杂(2)备料除杂(3)梳解分丝(4)催化共聚(5)

磨浆(6)浓缩分离(7)漂浆(8)洗浆。各种草本纤维植物都可以作

为原料。本发明最主要的特点是实现了清洁生产，不需蒸煮、

不产生黑液。工艺简单，常温常压下进行，充分利用农作物资

源，节水明显，容易实现连续化生产、模块化生产和自动化生

产，容易实现产业化。

<REC>

<申请号>=CN01109105.3

<名称>=具有抗菌性的家庭用纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=永丰馀造纸股份有限公司

<发明（设计）人>=唐明发

<申请日>=2001.02.22

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=一种具有抗菌性的家庭用纸,其包含一家庭用纸

及一抗菌剂,其中该抗菌剂是于该家庭用纸的造纸过程中加入

及附着于该家庭用纸,所制的家庭用纸制品具有防止微生物滋

长能力。

<REC>

<申请号>=CN96115874.3

<名称>=无废液排放的瓦楞原纸生产工艺

<申请（专利权）人>=姜自强

<发明（设计）人>=姜自强

<申请日>=1996.07.04

<地址>=276038山东省临沂市兰山区枣沟头福利瓦楞纸厂

<摘要>=一种无废液排放的瓦楞原纸生产工艺,属于造纸

技术领域,涉及一种利用麦草生产瓦楞原纸的生产技术,包括以

下工序:精选麦草、配制石灰乳液、蒸煮麦草、打浆、贮浆、沉

沙、网部脱水、造纸,其特征是:在蒸煮麦草后,对麦草进行保温、

保时、保湿的“三保”处理,所以在本工艺中取消洗浆工序,并

重复利用各工序中的废液,从而可以无废液排出,既可以避免对

环境的污染,又可节约水资源。

<REC>

<申请号>=CN01805145.6

<名称>=改进纸和纸板的适印性和适涂性的方法

<申请（专利权）人>=雷西欧化学有限公司

<发明（设计）人>=奥洛夫·马姆斯特罗姆;马里·尼尼科斯基;肯尼思·森德伯格

<申请日>=2001.01.11

<地址>=芬兰雷西欧

<摘要>=本发明涉及改进压光纸与纸板的适印性和适涂

性的方法。该方法建议在制造纸和纸板时向纤维原料中加入多

糖以及作为疏水剂的包含疏水单体的至少的分散聚合物。

<REC>

<申请号>=CN200610046093.7

<名称>=一种NaOH－AQ法造纸制浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所;

<发明（设计）人>=杜昱光;李曙光;胡建恩;刘晗;曹海龙;谭成玉

<申请日>=2006.03.17

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及一种以菊芋秆为原料，利用NaOH－AQ法造纸制浆的工艺。由该工艺制得的纸适用于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN97196745.8

<名称>=化学增强的、多密度的纸张结构及其制备方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;迪安·V·费恩;乔·B·梅尔文

<申请日>=1997.06.13

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种化学增强的纸张结构(20),该

结构带有不连续图案的化学组合物。所述纸张结构(20)包含纤

维素基材(22)如薄页纸。所述基材有相对高密度(34)和相对低

密度(38)区。化学组合物(24)可包括化学柔软组分或表面活性

的组分,并且优选施加至基材的低密度区域(38)。优选的是,低密

度区域(38)是不连续的区域(36),结果是,基本连续的高密度网

(32)存在于低密度区域(36,38)之间。本发明的纸张结构适用于

浴巾纸或搽面纸。优选由装置(50)中的溶液(40),将添加剂(24)

施加至纸张(22)上,所述装置(50)至少包含两个可轴向旋转的辊,

即支承辊(56)和任选的递纸辊(54),以及计量凹印辊(52),纸张

(22)通过辊子间所形成的间隙(60),以及非强制性的压区(58)。

<REC>

<申请号>=CN01106976.7

<名称>=防火防尘卷烟纸

<申请（专利权）人>=向高峰

<发明（设计）人>=向高峰

<申请日>=2001.03.26

<地址>=414500湖南省平江县计划委员会

<摘要>=一种能有效解决卷烟吸用时防火防尘用卷烟

纸。将玻璃纤维编织成网布(状),内面用普通粘合剂将超薄卷纸

粘上结合,或将编织好的玻璃纤维网布(状)作为骨架,同卷烟纸

浆混合在一起,略加压、烘干而成,具有隔离防火、自动熄火和

烟灰整体处理等功能。

<REC>

<申请号>=CN99101143.0

<名称>=纸浆黑液直接作沥青乳化剂的制浆工艺

<申请（专利权）人>=上官志强;范春霞;上官王点

<发明（设计）人>=上官志强;范春霞;上官王点

<申请日>=1999.01.14

<地址>=044002山西省运城市龙居镇王马村

<摘要>=本发明公开了一种用纸浆黑液直接制作沥青乳

化剂的制浆工艺。它的工艺过程是将植物秸秆、亚硫酸盐与二

甲胺按特定比例混合，在一定的蒸煮条件下，纤维素脱除木素

后而成造纸用的纸浆，挤出的黑液经蒸发浓缩而成季铵盐型乳

化剂。本发明工艺合理，操作简单，造价低廉。所产乳化剂属

慢裂和中裂型的，能够很好地将沥青乳化，贮存稳定性好，制

成的乳化沥青可作路基透层油、粘层油，建筑防水材料等，适

合于冷施工常温拌合。

<REC>

<申请号>=CN97118399.6

<名称>=利用废混合纤维制造纤维板的生产方法

<申请（专利权）人>=张志强

<发明（设计）人>=张志强

<申请日>=1997.10.31

<地址>=116001辽宁省大连市中山区鲁迅路288号西楼1门洞1楼1号

<摘要>=本发明公开了一种利用废混合纤维制造纤维板

的生产方法。首先将废棉、麻等植物性纤维及高分子合成纤维

混合废弃物及织物粉碎,打成纤维浆,除去杂质,利用长网造纸机

制成毛板,再将毛板热压成纤维板。具有简而易行、原料来源

广、产品成本低、强度高、废物利用、消除白色污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610046094.1

<名称>=一种亚铵法造纸制浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所;

<发明（设计）人>=杜昱光;李曙光;胡建恩;刘晗;曹海龙;谭成玉

<申请日>=2006.03.17

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及亚铵法制浆造纸，具体地说是一种亚铵法造纸制浆的方法，其以菊芋秆为原料。由该工艺制得的纸适用于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510082017.7

<名称>=用于造纸过程中的清洁剂和清洁造纸用毛布的方法

<申请（专利权）人>=栗田工业株式会社

<发明（设计）人>=木幡贤二;和田敏

<申请日>=2005.07.04

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种用于造纸过程的清洁剂和一

种清洁造纸用毛布的方法，其中，该用于造纸过程的清洁剂包

括水溶性聚合物和脂肪胺或其衍生物；而该清洁造纸用毛布的

方法包括向喷淋水中加入该用于造纸过程的清洁剂。用于造纸

过程的清洁剂具有优异的清洁效果，即：既能清洁由无机物质

如碳酸钙造成的积垢，又能清洁由有机物质如中性松香上浆剂

造成的积垢。用于清洁造纸用毛布的方法采用了具有上述优点

的清洁剂。

<REC>

<申请号>=CN200580051168.4

<名称>=疏水性聚合物及其在制备纤维素纤维组合物中的用途

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=E·A·S·多尔蒂

<申请日>=2005.12.23

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种改进留着性和滤水性的方法，包括将与水相容的疏水性共聚物加到造纸浆料中。还公开了一种包括与水相容的疏水性共聚物的组合物。

<REC>

<申请号>=CN01128143.X

<名称>=水溶纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=金周敏

<发明（设计）人>=金周敏;陈峰彪

<申请日>=2001.09.05

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区泡崖3区信箱2－5

<摘要>=水溶纸及其制造方法,涉及纸原料及制纸方

法。制造方法采用制浆、挂浆、真空脱水、烘干、压光工艺。

第一步:制网纸,把水溶性维尼纶纤维制浆成细纤维,湿法造纸

成网,经真空脱水,烘干制得。第二步:制水溶纸,把网纸在聚乙

烯醇的饱和溶液中挂浆、经真空脱水、烘干,压光机压光,制得

水溶纸。第一步、第二步中烘干温度低于70℃。经上述方法

制得的水溶纸由水溶性维尼纶纤维和聚乙烯醇构成,水溶性

维尼纶纤维网纸上挂有聚乙烯醇。水溶纸水溶效果好,在70

℃水温下全溶。制造工艺简单,挂聚乙烯醇后,透气率为零,设

备投资少。用水溶纸制袋不露,装医疗器具进行消毒,防止二次

感染,不易划坏,可广泛应用于医疗行业。

<REC>

<申请号>=CN200410061200.4

<名称>=N－(2－羟基－3－三甲基)丙基氯化铵壳聚糖和纳米二氧化硅的用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=杜予民;黎厚斌

<申请日>=2004.11.29

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了N－(2羟基3－三甲基)丙基氯化铵

壳聚糖和纳米二氧化硅作为造纸助留助滤剂的用途。在浆液的

pH为7－8时该助剂对打浆度为38°－50°SR的草浆料的滤

水性能提高15％－26％，对细小纤维及半纤维素的留着率提高

30％－50％，对CaCO<SUB>3</SUB>的留着率

达80％－89％。在对CaCO<SUB>3</SUB>悬

浊液的絮凝效果相近的前提下，壳聚糖季铵盐的用量约为阳离

子淀粉的4％－8％。

<REC>

<申请号>=CN99106826.2

<名称>=一种纸浆模塑制品用浆的工业生产方法

<申请（专利权）人>=徐朴

<发明（设计）人>=徐朴

<申请日>=1999.05.27

<地址>=518067广东省深圳市蛇口华龙阁332室

<摘要>=一种纸浆模塑制品用浆的工业生产方法,它是利

用稻草、麦草、甘蔗渣等草本原料经热水清洗、预热,在常压下,

经机械盘磨解纤,加入漂白剂和助剂在漂白塔内漂白,经洗浆、

脱水及精磨浆、精漂、打包等工序,制成符合纸浆模塑制品生产

所需的纸浆的生产过程。

<REC>

<申请号>=CN01100029.5

<名称>=高炉干渣纤维复合纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=尚德库

<发明（设计）人>=尚德库

<申请日>=2001.01.04

<地址>=100083北京市海淀区上地留学生创业园北京玄辉科技发展有限公司

<摘要>=本发明涉及一种高炉干渣纤维复合纸及其制造

方法,该复合纸采用纤维主料和辅料制造,主料包括(重量):高炉

干渣纤维20—80%。同时提供了一种采用高炉干渣纤维造纸的

方法,该方法中高炉干渣纤维制备工艺包括如下工艺步骤:配

料、熔融、成纤、除渣和软化。本发明可达63%以上代替木浆

或草浆,利用传统造纸设备和造纸工艺生产,大大减少传造统纸

用水和后期的水污染。该复合纤维纸具有抗腐蚀、耐温、防火、

吸湿变形小和强度高等优良的物化性质,可在自然条件下降解,

降解产物与环境协调一致,不产生任何污染。

<REC>

<申请号>=CN200610020135.X

<名称>=废卫生纸生产纸浆方法

<申请（专利权）人>=蒋甫定

<发明（设计）人>=蒋甫定

<申请日>=2006.01.11

<地址>=610200四川省成都市双流县东升镇西北街86号

<摘要>=本发明涉及一种纸浆生产类。卫生纸广用，废弃

后不应进入垃圾使垃圾增量和随粪便进入江河水中污染水源；

废卫生纸是资源，分类集中生产纸浆势在必行。本发明的目的

是提供一种处理废卫生纸方法简单、操作方便、低成本、高效

益、开放性、大规模应用臭氧水对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、

除味、除色、增白的废卫生纸生产纸浆方法；用政策和经济手

段让卫生纸使用者自觉分类集中，设专人收集，用桶制臭氧水

对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、除味、除色、增白；用自然排

水管和滚筒压榨机脱出纸浆中水份清水排放或作二次用水，压

干纸浆中水份生产纸浆方便运输，贮存备用造纸。废卫生纸生

产纸浆有变废为宝，让垃圾减量，方便垃圾处理和粪便资源的

利用，节约木材、保护森林、保护环境的多功能。

<REC>

<申请号>=CN95194748.6

<名称>=由旧报纸生产柔软的纸品

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克纸公司

<发明（设计）人>=S·贝克;N·W·拉佐列萨克;N·L·斯梅尔策;J·F·施米特;R·史密斯

<申请日>=1995.06.28

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=纸产品诸如浴巾纸、

搽面纸、餐巾纸和毛巾纸是由仍含

印刷油墨的再生的报纸纤维制成

的。这些产品在柔软度、松厚性与

挠性方面显示优等的质量。本发明

的新颖方法以使纤维手感变得更柔

软以及增大纸机使用这种类型配料

的操作方式有选择地处理报纸纤维和杂质，由此可以达到比先

前用报纸纤维可能得到的更高的产品质量。

<REC>

<申请号>=CN85104451

<名称>=正压锁紧案板刀口

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=森纳特;格特斯乔

<申请日>=1985.06.11

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=在造纸机成形区，定位于和脱水铜网密切相关

位置的案板刀口，使案板定位并将案板支承在操作

位置的刀座，在刀座和案板之间的充气构件，将案板

紧紧固定在操作位置，在充气时避免摇动，放气时放

松案板使之能从机器横向滑出。

<REC>

<申请号>=CN03824833.6

<名称>=包括无溶剂阳离子聚合物助留剂与酚醛树脂和聚氧化乙烯的造纸配料

<申请（专利权）人>=加拿大凯米罗化学品公司

<发明（设计）人>=马可·波尔韦拉里;约瑟夫·武;大卫·阿斯顿

<申请日>=2003.09.16

<地址>=加拿大安大略

<摘要>=本发明提供了包括酚醛树脂/聚氧化乙烯留着体

系结合无溶剂阳离子聚合物助留剂的造纸配料，该助留剂能提

高纸张中的留着率和滤水。助留剂可与酚醛树脂一起加入或与

其在不同的加入点分别加入到配料中。还可用助留剂预处理加

入到配料中的填料。

<REC>

<申请号>=CN200510104291.X

<名称>=棉杆烧碱蒽醌法造纸蒸煮液

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=王键;王权

<申请日>=2005.10.14

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=本发明涉及一种棉秆烧碱蒽醌法造纸蒸煮化学

助剂及蒸煮应用技术，本发明的棉秆烧碱蒽醌法造纸蒸煮液

中，含有0.1％～1.5％重量的同类木素磺酸盐。本发明的有益

效果为，由造纸黑液提取并制备的同类木素磺酸盐，可以直接

用于造纸蒸煮液，解决了污染物排放问题，使废物得到了充分

的应用；同时，使用添加有同类木素磺酸盐的蒸煮液，可以提

高细浆得率，提高未漂浆白度，降低卡伯值。

<REC>

<申请号>=CN98814077.2

<名称>=具有暂时湿强度的柔软薄页纸

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=库斯罗·P·莫汉麦迪;拉里·O·苏厄德;戴维·M·拉希

<申请日>=1998.06.02

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种利用造纸纤维和阳离子暂时

湿强度树脂制得的柔软、低密度的纸产品。所述纸产品的密度低于约0.6克/厘米<SUP>3</SUP>,定量在约10和约65克/米<SUP>2</SUP>之间,干强度低于约500克/英寸(197克/厘米),起始湿强度对所述干强度之比大于约0.15∶1,并且三十分钟湿强度对所述起始湿强度之比小于约0.4。另外本发明还披露了所述纸产品的生产方法。可以均匀结构或以多层结构的形式生产所述纸产品,并且所述纸产品可以是起皱的或非起皱的。

<REC>

<申请号>=CN98114059.9

<名称>=一种无毒食品级过滤纸板的生产方法

<申请（专利权）人>=沈阳绿德纸制品有限责任公司

<发明（设计）人>=韩彪;赵宝良;刘勇;郝海刚

<申请日>=1998.06.09

<地址>=110121辽宁省沈阳市新城子区沈阳公路1. 5公里处

<摘要>=一种无毒食品级过滤纸板的生产方法,包括配

料、打浆、抄纸、干燥、整理,其中按原料重量百分比取棉浆

40—60%、木浆60—40%,按常规条件在打浆机中打浆,待浆料

打至规定时间投入配制好的湿强剂WS－1助剂,混打均匀后,

再加助留剂CMC,继续混打均匀,然后按常规进行抄纸、干燥、

整理,即得成品。该方法采用新助剂,生产干、湿强度高、过滤

速度快、卫生、无毒、无味的食品用过滤纸板,其生产工艺简单、

成本低、操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200510116579.9

<名称>=使用改性的层状硅酸盐作为微粒进行造纸

<申请（专利权）人>=兰爱克谢斯德国有限责任公司

<发明（设计）人>=K·梅泽尔;B·豪谢尔;C·M·莫雷诺蒙托亚;A·南尼曼

<申请日>=2005.09.30

<地址>=德国莱沃库森

<摘要>=含氨基、磺酸基和/或巯基的层状硅酸盐作为微粒

在造纸中的应用，特别是用于纸的保留和/或滤水。

<REC>

<申请号>=CN200510035260.3

<名称>=用于制备蜂窝芯材的纸基复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=胡健;王宜;梁云;郑炽嵩;黄一磊

<申请日>=2005.06.20

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种用于制备蜂窝芯材的纸基复合

材料的制备方法，其包括下述步骤：(1)将30～95质量份纤维

与5～70质量份粘合剂用打浆机打散，加入分散剂，制成纤维

与粘合剂浓度为0.001～0.05％的水浆，分散剂在水浆中的浓度

为0～1％质量；(2)造纸湿法成型，脱水干燥；(3)热压成型；

得到有优异的抗张强度、撕裂度、层间剥离强度、耐破度和耐

磨性并有良好的柔韧性的用于制备蜂窝芯材的纸基复合材料。

<REC>

<申请号>=CN95115056.1

<名称>=生产泡沫成型的纤维幅或纸幅的方法和装置

<申请（专利权）人>=默尔恩莱克有限公司

<发明（设计）人>=L·赖纳

<申请日>=1995.07.12

<地址>=瑞典戈特堡

<摘要>=一种生产泡沫成型的纤维幅或纸幅的方法，由

此，通过将天然和/或合成纤维分散在分散容器

(111)中的含水和表面活性剂的可发泡液体中而形

成发泡纤维分散体，并将该发泡的纤维分散体送至纸

机的造纸网(118)上。将从网(118)上除去的发泡液

体送至密闭的泡沫罐(128)，其中，液体流至罐底，而

较轻的泡沫聚集在泡沫罐的顶部。泡沫罐底部的液

体通过第一管线(129)送至分散容器(111)中，而泡

沫通过泡沫罐项部的第二管线(130)送至分散容器，

纤维添加至分散容器中并分散在可发泡的液体中。

<REC>

<申请号>=CN96199094.5

<名称>=由高粗度和低粗度纤维制造软纸制品

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=N·W·拉佐里沙;J·F·施米特;R·史密斯

<申请日>=1996.10.15

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=由高粗度纤维,比如回用新闻纸纤维、CTMP、

TMP和磨木浆制造如浴室薄页纸、面巾纸、餐巾和纸巾等纸制

品。这些制品在柔软度、蓬松度和柔韧性等方面表现出极好的

质量水平。新方法以如下的方式选择性地处理此高粗度纤维,

这就是使此纤维感觉更柔软,并以这类配料加强了造纸机的操

作,从而用高粗度纤维得到比以前可得到的产品质量更高的产

品质量水平。

<REC>

<申请号>=CN94191278.7

<名称>=制造成型物体的方法和设备以及成型物体

<申请（专利权）人>=戴康培公司

<发明（设计）人>=弗兰克·伊凡·斯凯杰尔摩斯

<申请日>=1994.02.22

<地址>=丹麦哥本哈根

<摘要>=一种在原料的基础上制成的模压成型体，原料的

主要成分是对用纸制成的纸浆进行重新模压成型，并

从纸浆中提取纤维重新制造纸张之后留下的材料。

这种原料主要由水、短纤维、和细小的矿物质颗粒组

成，并通过在第一压制阶段在过滤带之间进行压制而

排出水份，产生粘合的物体，在第一干燥阶段中被部

分干燥并在第二压制阶段中被压制，且在第二干燥阶

段中得到最后的干燥。本发明涉及用于从废水分离

纤维和颗粒的方法，它是从纸的重新纸浆化并从纸浆

中提取纤维以重新制造纸而产生的，从而以非常适当

的方式解决了环境污染问题。用于在上述原料的基

础上制造模压成型体的设备包括基本上水平的、用于

排水的过滤装置(3，25)、用于在过滤带的表面之间压

制材料的第一压制装置(7)、用于干燥材料的第一干

燥装置(8)、用于压制材料的第二压制装置(10)、以及

用于对材料进行加热处理的第二干燥装置(11)。

<REC>

<申请号>=CN200510022759.0

<名称>=一种环保造纸制浆方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=王联结;陈建华

<申请日>=2005.12.29

<地址>=712081陕西省咸阳市渭阳路

<摘要>=本发明涉及一种环保造纸制浆方法，其采用新的

添加剂代替已经广泛使用的碱、酸和盐，产生的废水少，没有

人为添加的、而后成为废液残留物的酸、碱和盐。本发明采用

氟氢酸作为制浆过程中的添加剂，氟氢酸的使用浓度范围可以

是0.1％－100％，将经过粉碎的农作物秸秆或木材，除去异物，

然后加入到耐氟氢酸侵蚀的容器中，再加入氟氢酸后，在沸水

浴中加热至可以看到秸秆或者木材透明并软化，捞出后淋干、

吹风，最后进入其它造纸工序。

<REC>

<申请号>=CN97101701.8

<名称>=非植物纤维喷浆简易出纸法

<申请（专利权）人>=迟经惠

<发明（设计）人>=迟经惠

<申请日>=1997.01.01

<地址>=028007内蒙古自治区通辽市中心大街东郊新工一路4号内蒙古通辽市造纸厂技术科

<摘要>=该方法是一个行之有效、投入最低、收效量大之

方法,助剂可去哈尔滨第四化工厂买,90年价每吨5000元,吨纸

用2.5kg12.5元,吨纸节浆260kg,米平量由50g提高到63g,收获

率提高26%(吨纸节浆260kg),年生产成吨纸可节浆两仟陆佰吨,

合计价值陆佰万元,今年算创价千万元。这里强调指出本发明要

创造弱酸性介质条件:pH6.0～6.5之间。碱法制浆要加入明矾[K<SUB>2</SUB>Al<SUB>2</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)4·24H<SUB>2</SUB>O]。

<REC>

<申请号>=CN200310103895.3

<名称>=一种氧脱木素和漂白一体化制浆方法和实现该方法的装置

<申请（专利权）人>=梅秀泉

<发明（设计）人>=梅秀泉;谢来苏

<申请日>=2003.11.24

<地址>=100081北京市海淀区车道沟10号5塔5024房

<摘要>=本发明公开了一种氧脱木素和漂白一体化制浆

方法和实现该方法的装置。该装备以复合型不锈钢为主体，通

过旋转电子加速器传递电子在有机溶液中，为基态氧的电子供

体，在氧化反应釜内产生超氧阴离子自由基

(<IMG SRC="200310103895.3_AB_0.TIF" WIDTH=99 HEIGHT=39>)中的HOO·直接穿透植物细胞间层，软化植

物使苯环和侧链上的大π键断裂，木素降解溶出，进一步氧化

成无色的一元羧酸或二元羧酸。本发明将传统工艺中的蒸煮、

漂白两个最大的污染源头合为一体，在氧化反应釜中，即能脱

木素又能漂白，中间不洗涤，具有节能节水达50％，整个反应

在氮气排出空气后高温中完成。

<REC>

<申请号>=CN02159775.8

<名称>=造纸填料用改性剂、造纸填料以及制备方法和应用

<申请（专利权）人>=库悦有限公司

<发明（设计）人>=詹剑峤;袁志伦

<申请日>=2002.12.24

<地址>=香港中环干诺道西21－24号海景商业大厦605室

<摘要>=公开了造纸填料用改性剂，该改性剂的主要化学组成为：3－21重量份SiO<SUB>2</SUB>，5－15重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，10－26重量份MgO，22－35重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>，17－32重量份结晶水。上述改性剂可改性多种矿物或岩石，得到造纸填料，这些矿物或岩石可选自：滑石、碳酸钙、高岭土、绢英石、天然偏硅酸钙、石膏、重晶石、叶蜡石、硅藻土、沸石、膨润土、蛇纹石、人造钙矾石、天然偏硅酸钙和高岭土组合物、天然偏硅酸钙、滑石和碳酸钙组合物。造纸填料中改性剂和矿物或岩石的重量比为1∶9至2∶8。所得经改性的矿物或岩石(即造纸填料)能以20－60％的高加量加到纸中并保持75－85％的较高实际留着率，同时使纸的各项指标满足有关标准，并使一些指标得到优化。

<REC>

<申请号>=CN03151117.1

<名称>=再生瓦楞原纸的加工方法

<申请（专利权）人>=浙江蓝星科技有限公司

<发明（设计）人>=梁敖法;徐建灿;单苗夫;娄立江

<申请日>=2003.09.17

<地址>=312300浙江省上虞市经济开发区

<摘要>=一种再生瓦楞原纸的加工方法，属造纸行业中再

生纸的制造技术领域，主要按以下工艺流程进行：进口废纸与

国内废纸混合配料，碎浆机碎解，高浓除砂器除砂，纤维分离

机筛选，中浓除砂器除砂，低浓压力筛筛选，低浓除砂器除砂，

浓缩机浓缩，中浓液压盘磨机研磨打浆，压力筛筛选，造纸机

抄造并在成型时喷雾造纸化学助剂，复卷机分切。所述混合废

纸中进口废纸的添加量可为混合废纸总重量的40－55％。本发

明采用先进的中浓打浆技术及在成型时添加造纸化学助剂，改

变了传统的低浓打浆工艺。工艺设计合理，能有效提高再生瓦

楞原纸的物理强度，降低原料成本，且生产线投资适中，适合

中等规模的再生瓦楞原纸生产。

<REC>

<申请号>=CN03823316.9

<名称>=利用二氧化碳改善造纸组合物电性能的方法

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究的具有监督和管理委员会的有限公司

<发明（设计）人>=V·S·M·桑德拉姆;D·杜阿特;S·费希尔

<申请日>=2003.09.17

<地址>=法国巴黎

<摘要>=二氧化碳可以用来调整造纸组合物的电性能。所

述造纸组合物可以包含胶体相，水相和任选的纸浆纤维。其值

可以进行调整的电性能的例子包括：ζ电位，电荷需要量，电

导率，和流动电位。可以在许多不同的位置将二氧化碳引入造

纸过程，包括碳酸钙浆液，纸浆纤维浆，稀释的纸浆纤维浆，

废纸，和白水中。当预定基于电性能的值或值的范围，如最佳

值或范围时，引入二氧化碳可以用来对该值进行调整，以致使

其更接近预定值。

<REC>

<申请号>=CN200410020635.4

<名称>=无污尿素制浆法

<申请（专利权）人>=沈阳市辽中造纸实业股份合作公司

<发明（设计）人>=王庆复

<申请日>=2004.05.31

<地址>=110200辽宁省沈阳市辽中县政府路137号

<摘要>=一种用于造纸行业中的无污尿素制浆法，它的制

备工艺是：首先是制备尿素发酵剂，将尿素放在池中，注入水，

其比例为，尿素∶水＝13∶1000；其次将稻草检斤，用切草机

将稻草切成草长15－35mm，去除稻草中的轻杂质，并把稻草

放入另一池中，当稻草厚度达到200mm时开始喷洒尿素发酵

剂，再放入稻草的同时喷洒尿素发酵剂，使稻草与尿素发酵剂

充分混合，均匀浸透；再次给池中的稻草加力压实，在稻草池

上覆盖塑料薄膜，利用自然的光照时间辅射热量使得温度升

高，待稻草浆纤维软硬度适合制浆时便可开始制浆。该方法构

思科学新颖、独创制备工艺、尿素是有机氮肥对土壤无害、对

动植物及自然生态环境不造成污染。

<REC>

<申请号>=CN200410035796.0

<名称>=造纸树脂障碍控制剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=刘温霞

<申请日>=2004.10.10

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=本发明涉及一种阳离子疏水性膨润土复合物及

其制备方法。本发明是通过以下措施来实现的：将含仲胺基的

聚合物与膨润土进行复合，形成含仲胺基的膨润土复合物，再

利用表卤代醇将占上述含仲胺基的膨润土复合物中10－100％

的仲胺基季铵化，获得本发明的造纸树脂障碍控制剂。上述造

纸树脂障碍控制剂的制备方法，一种为水溶法，另一种为熔融

法。按照本发明制成的造纸树脂障碍控制剂，在造纸常用的pH

值范围内，如pH 4－9，均带有正电荷，亲脂性有较显著的提

高，对造纸树脂有较强的吸附能力。本发明的制备方法，具有

工艺稳定可靠，产品质量高，适合于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200780017160.5

<名称>=聚乙烯胺在纤维素类产品中改进油和水施胶的应用

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=T·E·塔格特;D·W·巴顿

<申请日>=2007.05.11

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=在造纸配料中水施胶剂和油施胶剂的存在都是有害的，因为其每一种

对另一种的施胶性能都有不良的影响。现在发现，这些不良的影响可以通

过存在于所述配料中的聚乙烯胺来抵消或削弱。

<REC>

<申请号>=CN93106423.6

<名称>=酸至碱性的造纸方法

<申请（专利权）人>=工业领进公司

<发明（设计）人>=亚当·F·凯利斯基

<申请日>=1993.05.29

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及一种基本新颖的造纸方法，用于在造

纸机器上制备纸，纸板和其它湿法成网产品，制造条

件为酸性到碱性，所用的含水配料用当场(in situ)合

成的复合功能性微胶进行处理。

<REC>

<申请号>=CN200480010215.6

<名称>=造纸用浆的酶处理

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=亨里克·伦德;汉尼·H·佩德森;徐辉;罗菁

<申请日>=2004.04.05

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=本发明涉及处理纸浆的工艺，以及制备纸质材料

诸如纸，纸板，挂面纸板，波状纸板，薄纸，纸巾，瓦楞纸箱，

盒子等的工艺，这些工艺包括对纸浆的碱处理，用果胶裂解酶

和/或果胶酸裂解酶的处理，并且如果需要，对纸浆进行脱水。

果胶酸裂解酶与果胶酯酶的组合可以取代果胶裂解酶。本发明

还涉及木聚糖酶，果胶裂解酶，果胶酸裂解酶，和/或果胶酸裂

解酶与果胶酯酶的组合在减少阴离子废料和/或减少纸浆的阳

离子需要中的用途。

<REC>

<申请号>=CN200810123218.0

<名称>=适用于造纸工业的表面施胶淀粉及其生产方法

<申请（专利权）人>=陈为民

<发明（设计）人>=陈为民

<申请日>=2008.06.13

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县健康路长安巷15－3号

<摘要>=本发明公开了适用于造纸工业的表面施胶淀粉及其生产方法，该表面施胶淀粉由以下成分重量百分比组成：玉米淀粉91.2％，硼砂1.8％，烧碱0.8％，硫酸亚铁0.6％，磷酸三丁酯0.1％，次氯酸钠5.4％，尿素0.1％，玉米淀粉、烧碱、硼砂、尿素、硫酸亚铁、次氯酸钠、磷酸三丁酯采用边搅拌边加料的方法依次放进捏合机分别充分搅拌3～5分钟，搅拌均匀后出料、过筛、打包成为成品。本发明设备投资少，不用燃料和水，省电、省时、省工，降低生产成本，无污染，安全性高，生产时操作方便，达到节能、减排、降本、增效。

<REC>

<申请号>=CN200610040738.6

<名称>=造纸工艺中用的助剂多点添加设备

<申请（专利权）人>=衣宁

<发明（设计）人>=皮成忠;衣宁

<申请日>=2006.05.30

<地址>=211121江苏省南京市湖熟镇工业园区丹尼尔(南京)环保科技有限公司

<摘要>=本发明是造纸工艺中用的助剂多点添加设备，在

浆料输送管上分布多个助剂添加单元，助剂添加单元由喷嘴、

控制阀、单向阀依次相接而成，其中喷嘴接浆料输送管，单向

阀接助剂输送管。优点：由于助剂是通过上述设备实现多点加

料，提高了加料的均匀度。所述的喷嘴有效地控制注入助剂的

流向和流速，确保注入助剂的均匀性；控制阀有效防止浆料的

倒流和用于与浆料输送的同步；单向阀在控制阀失控的情况

下，防止浆料的倒流。通过注入的助剂均匀地与浆料输送管中

的浆料充分反应，确保助剂与浆料输送的同步以及防止浆料倒

流现象的发生，整体上保证造纸工艺中助剂添加的稳定性、可

靠性，提高工效、保证纸张质量。

<REC>

<申请号>=CN99805532.8

<名称>=一种造纸工艺

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=M·伯森;H·霍尔斯特罗姆;J·卡伦

<申请日>=1999.04.26

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=本发明涉及一种从含有纤维素纤维和可选填料

的悬浮体制造纸张的工艺,其包含向悬浮体中添加包含阳离子

型或两性多糖的助滤/助留剂,悬浮体在网上成型并脱水,其中阳

离子型多糖带有一个疏水基团。本发明进一步涉及一种从含有

纤维素纤维和可选填料的悬浮体制造纸张的工艺,其包含向悬

浮体中添加包含阳离子型或两性多糖的干强剂,悬浮体在网上

成型并脱水,其中阳离子型多糖带有一个疏水基团。

<REC>

<申请号>=CN200810139873.5

<名称>=造纸生产中的纸浆漂白工艺

<申请（专利权）人>=李凤云

<发明（设计）人>=李凤云

<申请日>=2008.09.22

<地址>=261041山东省潍坊市高新区卧龙东街1689号

<摘要>=本发明涉及纸浆造纸工艺，具体说是利用生物酶的特性应用在造纸生产中的纸浆漂白工艺。它包括如下步骤：A)取清水50－80千克放入非金属容器中，调整水温到15℃－20℃之间，取1千克木聚糖酶撒入上述清水中，搅拌直到完全溶化，得到木聚糖酶水溶液；B)调整造纸纸浆的pH值到6.5－9.5，纸浆浓度为6－10％，纸浆温度为45－60℃，采用计量泵直接输入和喷洒管喷洒是方法将上述木聚糖酶水溶液与纸浆充分混合，使木聚糖酶与纸浆的重量份数比为4－5∶100000。该技术方案操作简单、容易掌握、可以减少化学漂白剂用量，从而使废水中有机氯化物减少，使COD、BOD含量降低，因此降低了污染负荷。木聚糖酶同时具有保护纤维，提高成浆质量作用。

<REC>

<申请号>=CN02131353.9

<名称>=一种封闭式循环氧解制浆法

<申请（专利权）人>=李克世;李刚荣;李朝旺

<发明（设计）人>=李克世;李刚荣;李朝旺

<申请日>=2002.10.08

<地址>=271016山东省荷泽丹阳路86号

<摘要>=本发明是造纸领域的开拓性发明。其技术特征是

用搓磨分丝机将造纸原料分成纤维束；用低温常压、氧解法浸

润软化；用高浓盘磨机加氧化脱色剂进行磨浆、漂白；用高浓

挤浆机挤出浆液加氧化絮凝剂使悬浮物沉淀、浊水变清后循环

使用；沉淀物做pH值中性处理做“生物地毯”的有机基质；

全过程在封闭状态下加氧或氧化物运行，使COD降解。改变

了传统工艺用水、用电、用汽、用碱、用时多、得浆少的弊端，

达到无污染、零排放、以废治废、变废为宝的清洁生产。

<REC>

<申请号>=CN200780025406.3

<名称>=造纸用毡制品

<申请（专利权）人>=市川株式会社

<发明（设计）人>=伊藤嘉章

<申请日>=2007.07.05

<地址>=日本东京

<摘要>=一种造纸用毡制品(100)，通过如下方式获得：将相同或不同类

型的两个或更多基材以及包括皮芯复合纤维的胚体纤维层重叠在一

起，胚体纤维层置于每个基材的一个面或每一面上；并通过针刺法通

过缠绕将它们结合在一起。基材的至少一个包括作为经纱或纬纱的含

有皮芯复合纤维的弱捻纱。该毡制品具有满意的水去除性以及极好的

湿幅平滑能力。满意的在于通过按压、恢复和维持恢复的可压缩性以

及特别地具有极好的纤维脱落不受影响性。因此，其适合用于高速度

造纸机。

<REC>

<申请号>=CN200810082129.6

<名称>=造纸用筛装置

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=2008.03.03

<地址>=日本静冈县

<摘要>=本发明的目的在于提供一种实现处理能力的提高的造纸用筛装置。造纸用筛装置(1)具备：具有造纸原料的入口部(31)、精选出口部(32)、异物出口部(33)且存留该造纸原料的槽(3)；设置在该槽(3)内而将槽(3)内划分为一次室(3A)和二次室(3B)、顶面和底面开放且在外侧面上具有开口部(21)的圆筒形的筛(2)；设置在位于该圆筒形的筛(2)的内侧的一次室(3A)中的搅拌部件(4)；以及与圆筒形的筛(2)抵接而在圆筒形的筛(2)不与搅拌部件(4)接触的范围内使圆筒形的筛(2)振动的振动部件(5)，使入口部(31)和异物出口部(33)面向一次室(3A)，使精选出口部(32)面向二次室(3B)。

<REC>

<申请号>=CN01820264.0

<名称>=造纸用弹性皮带

<申请（专利权）人>=山内株式会社

<发明（设计）人>=渡边笃雄;疋田孝寿;渡边笃志

<申请日>=2001.11.22

<地址>=日本大阪府枚方市

<摘要>=一种能防止已发生的裂纹扩展至皮带内部并能

提高耐久性的造纸用弹性皮带，该造纸用弹性皮带，在其弹性

材料中埋设有加强基材(6)，所述弹性材料具有表面层(7)、背面

层(8)、位于所述表面层(7)与所述背面层(8)之间的中间层(9)，

所述中间层(9)具有沿皮带行进方向在皮带厚度方向有厚度的

厚壁部(12)。而且，所述厚壁部(12)还能通过所述表面层(7)而

向皮带表面露出，另外，最好是所述厚壁部(12)由低硬度弹性

材料形成、所述表面层(7)由高硬度弹性材料形成。

<REC>

<申请号>=CN96199591.2

<名称>=证券纸

<申请（专利权）人>=波特尔斯有限公司

<发明（设计）人>=P·豪兰德;J·P·福尔克斯

<申请日>=1996.12.18

<地址>=英国伦敦

<摘要>=本发明涉及证券纸,并特别是涉及一种带有高质

量水印的证券纸的制造方法。该方法具体地包括:生成由纤维素

纤维和聚乙烯醇纤维组成的造纸悬浮液,其中聚乙烯醇纤维在

95℃—100℃的水中可以溶解,将造纸悬浮液通过一个模压金属

网或其它模压方法脱水,模压处产生的突起和凹陷图形相当于

水印的明暗区域,带有水印图案的脱水后的成型纸再经过干燥

制成最终的证券纸。

<REC>

<申请号>=CN97180349.8

<名称>=一种造纸方法

<申请（专利权）人>=埃卡化学公司

<发明（设计）人>=K·凯图南;A·克杰兰德;M·诺瑞尔

<申请日>=1997.12.05

<地址>=瑞典布胡斯

<摘要>=本发明涉及在具有一稀释流浆箱的造纸机上造

纸的方法，其中含纤维素纤维和填料的主水流在该流浆箱中与

一种稀释水流混合以形成一混合水流，该混合水流被喷射到一

造纸网上并去水形成纸幅，其中向主水流中加入一种或多种能

改善截留性能的组分，而在稀释水流中加入一种能导致更缓慢

去水和/或选自非离子和阴离子型有机聚合物的添加剂。

<REC>

<申请号>=CN200580025192.0

<名称>=黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=株式会社K·I系统;

<发明（设计）人>=北川定夫;赤穗章

<申请日>=2005.09.07

<地址>=日本神奈川县

<摘要>=本发明涉及黑液的处理方法。本发明可从造纸及纸浆制造业排出的碱性黑液有效地分别提取木质素和碱，且使处理后的水成为净化水。在黑液中加酸将pH值调整至2.5～3.5，添加凝聚剂，使黑液中所含的木质素沉积，并分离木质素和清水。理想的是将臭氧气体作为微气泡使其与清水接触反应。

<REC>

<申请号>=CN03148364.X

<名称>=造纸压榨毛毯

<申请（专利权）人>=市川毛织株式会社

<发明（设计）人>=渡边一正;大野博邦

<申请日>=2003.06.30

<地址>=日本东京

<摘要>=一种无端造纸压榨毛毯，包括一底布和一与该底

布缠结成一体的植绒层。该植绒层包括分别形成在底布的外表

面和内表面上的一湿纸幅侧层和一机器侧层。该底布用并排互

相连接的带状局部底布体制成。该压榨毛毯的制作简化、制作

成本降低。

<REC>

<申请号>=CN200410061787.9

<名称>=造纸用毛毡

<申请（专利权）人>=市川毛织株式会社

<发明（设计）人>=伊藤嘉章

<申请日>=2004.06.30

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的目的是提供一种不增加生产工时，通过

提高基体部分的比例从而防止其扁平化，且直到其使用期间的

末期都可以维持榨水性、湿纸平滑度、湿纸搬运性的功能的造

纸用毛毡。其由基体和圆网纤维层构成，其特征在于：毛毡的

内面侧具有1片或2片以上的环状的基体，并且，在其外侧，

1片或2片以上的有端状的基体呈环状卷绕层叠1周以上。

<REC>

<申请号>=CN200510107805.7

<名称>=柔软性印刷用纸

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=越智隆;登坂昌也;笠原健秀;藤原秀树

<申请日>=2000.12.15

<地址>=日本东京

<摘要>=利用低密度的纸浆或增加低密度填料的配合率、

增量药品的使用或在制纸工程中减低压力等降低纸张密度的

方法、通过提高填料的配合率来降低纸张断裂的方法、及通过

软化剂的使用降低纸张率的方法，将上述方法单独或适当地组

合，使造纸机制造的印刷用纸的密度、造纸方向的断裂长度及

造纸方向的杨氏模量三者之积，调整在2×

10<SUP>18</SUP>以上10×

10<SUP>18</SUP>g·N/m<SUP>4</CN

IPR:SUP>以下，提供一种触感、易翻度皆优良的印刷用纸。

<REC>

<申请号>=CN03152950.X

<名称>=非离子型微粒助留助滤体系及其在造纸过程中的应用方法

<申请（专利权）人>=周小凡

<发明（设计）人>=周小凡;侯秀武

<申请日>=2003.09.05

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路南京林业大学一村2幢201室

<摘要>=一种造纸用的非离子型微粒助留助滤体系，由聚

氧化乙烯(PEO)和无机矿物质两种组分和重量配比所组成。使

用时先在纸浆中加入无机矿物质和PEO其中的一种，经充分

搅拌均匀后，再加入另一种物质，搅拌均匀，经剪切后抄造成

纸。该助留助滤体系不仅可以提高细小纤维和填料的留着率，

增加纸机网部的脱水能力，改善纸页的匀度；而且具有较强的

抵抗造纸过程中阴离子杂质的干扰能力，在阴离子物质较多的

湿部化学体系中仍有较好的助留助滤效果。本发明克服了阴离

子杂质的干扰，使造纸工业能很容易的实现白水全封闭循环，

实现造纸废水的“零排放”。此外，本发明使一些海水、微咸

水等非传统型的水资源成为造纸工业用水的资源。

<REC>

<申请号>=CN200410031204.8

<名称>=生产纸幅的设备

<申请（专利权）人>=克劳斯·巴特尔马斯;海因茨·巴特尔马斯

<发明（设计）人>=克劳斯·巴特尔马斯;海因茨·巴特尔马斯

<申请日>=2004.01.20

<地址>=奥地利托伊芬巴赫

<摘要>=本发明公开一种制造纸幅的系统，该系统具有至

少一个在载荷承受和导向辊上移动的无端铜网。纸浆供给装置

将纸浆施加到铜网上。抽吸装置和陶瓷刮刀沿无端铜网布置。

还可以出现将冷却剂特别是水施加到铜网和刮刀上并由阀控

制的装置。至少一些刮刀形成有至少一个温度传感器，该传感

器的输出端与显示装置或控制单元连接。

<REC>

<申请号>=CN200610140523.1

<名称>=一种超细水煤浆制造的造纸纸浆及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=黄世鲜;

<发明（设计）人>=黄世鲜

<申请日>=2006.10.16

<地址>=644000四川省宜宾市滨江路昌宏大厦2－12－2号

<摘要>=本发明涉及一种超细水煤浆制造的造纸纸浆及其制备的方法和在造纸行业的用途，更具体地说涉及使用电厂锅炉、取暖锅炉等超细水煤浆燃烧过程中产生的粉煤灰通过特定的工艺制备超细的，可以用于造纸行业的质地柔软的微晶纤维，该微晶纤维可以按不同的比例与木材浆及一年生植物制造的纸浆混合，制造普通新闻纸、书本纸，印刷用纸、特种纸、防火纸板、包装纸板、装饰纸板、包装制品。

<REC>

<申请号>=CN200580048837.2

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=J·C·哈林顿;F·J·苏特曼;R·A·格尔曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种改进造纸工艺中的留着和滤水的方法。该方法提供将缔合聚合物、微粒及任选地含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了一种包括缔合聚合物、微粒及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN95192762.0

<名称>=纸张不透明剂

<申请（专利权）人>=西卡化学品公司

<发明（设计）人>=L·R·德拉纳;B·诺思

<申请日>=1995.02.09

<地址>=美国南卡罗莱纳州

<摘要>=本发明提供了一种在造纸过程中使用的化学组

合物，以便能生产出具有增强不透明度的纸张。本发明还提供

了使用该组合物制备纸张的方法以及由此制得的纸张。该组合

物含有烷基二(烷基酰氨基烷基)-2-羟基烷基铵烷基盐。

<REC>

<申请号>=CN95101155.3

<名称>=使用一种新的硅溶胶的造纸方法

<申请（专利权）人>=埃卡·诺贝尔公司

<发明（设计）人>=约翰逊·H·艾里克;拉斯逊·B·伏德玛

<申请日>=1990.11.09

<地址>=瑞典苏特

<摘要>=本文介绍了一种硅溶胶，它含有高含量微粒凝胶

和已铝改性的高比表面积的颗粒。溶胶的制备方法

可包括对水玻璃溶液酸化、在含一定的干物质时碱

化、颗粒生长和铝改性。溶胶特别适于在造纸工业中

与阳离子聚合物结合作为添加剂。

<REC>

<申请号>=CN200580048845.7

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=F·J·苏特曼;张福山

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了在造纸工艺中改进留着和滤水的方法。该方法提供将缔合聚合物、无机颗粒及任选的含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了包括缔合聚合物、无机颗粒及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN200410101234.1

<名称>=造纸用压榨毛毯以及造纸用压榨装置

<申请（专利权）人>=市川毛织株式会社

<发明（设计）人>=小林靖彦;小田浩之;鬼久保明

<申请日>=2004.12.15

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了一种造纸用压榨毛毯，其包括多个

相同或不同类型的基底材料；以及层压在该基底材料中至少之

一的一个或两个面上且通过针刺将其整体缠绕而成的纤维幅。

该基底材料的至少之一是机织物，其包括纵向(MD)纱和横向

(CD)纱，使得其中之一是由细度为50－250分特的纤丝制成的

捻线，而其中另一个是细度为50－600分特的单纱。

<REC>

<申请号>=CN200580045468.1

<名称>=造纸生产中保留和排水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=R·A·格尔曼;J·C·哈林顿;F·J·萨特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种在造纸工艺中改进保留和排水的方法。该方法提供了向造纸浆料中添加缔合聚合物、水相容的聚合物及任选的硅质材料。另外，还公开了一种组合物，其包含缔合聚合物和水相容的聚合物并且任选地还包含纤维素纤维。

<REC>

<申请号>=CN200710031731.2

<名称>=一种废纸造纸过程纸浆脱墨方法及其系统

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=刘焕彬;朱小林;孙广卫

<申请日>=2007.11.28

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种废纸造纸过程纸浆脱墨的方法及其系统。该系统采用立式结构，包括柱式浮选脱墨装置、文丘里气泡发生器、浆料循环体和与测量及定量仪器仪表相连的进行数据处理和系统自动控制的计算机系统。该方法采用逆流式脱墨流程，粗浆由塔顶流入向下流动，回流浆由塔底经浆料循环体后由底部向上流动，产生的气泡由下向上运动，气泡带动油墨颗粒和胶粘物细小杂质，也由下向上流动，经由顶部排出塔体外，良浆由塔底排出。特别适用于去除纸浆中的油墨粒子，同时亦可脱除石蜡和胶粘物。浮选时添加纳米TiO<SUB>2</SUB>，能达到更好的脱墨和去除大胶粘物的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510101913.3

<名称>=一种以"康乃富"环保植物为原料的造纸制浆工艺

<申请（专利权）人>=陈雪峰;

<发明（设计）人>=陈雪峰

<申请日>=2005.12.08

<地址>=518019广东省深圳市罗湖区太白路大地花园东座2203室

<摘要>=本发明涉及一种以"康乃富"环保植物为原料的造纸制浆工艺，它与现有技术相比，具有以下优点：①在制浆过程不加任何化学添加剂漂白，对环境不造成任何污染，大大减少了造纸业在排污环保治理的投资，更加符合国家在造纸业排污环保治理方面的高标准要求，是对环境保护的革命性改革；②所得纸浆为环保材料，其制成的纸品不含漂白所用的化学添加剂，能广泛应用在食品包装、一次环保食品器具、器皿等与食用有关的场合；③纸品能广泛应用在涂布纸、新闻纸、复印纸、白卡纸、计算机打印纸等中、高档产品上。

<REC>

<申请号>=CN200780012920.3

<名称>=造纸用接缝毛毯

<申请（专利权）人>=市川株式会社

<发明（设计）人>=藤田和正;斯波义和

<申请日>=2007.04.11

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的造纸用毛毯(10)具有：具有接缝部的基层(30)、在该基

层(30)的湿纸侧表面形成的湿纸侧毛纤维层(20)、在压榨侧表面形成

的压榨侧毛纤维层(21)，前述湿纸侧毛纤维层(20)含有由绝对粘度在

80mPa·s以上的高分子量尼龙组成的芯成分、以及比该芯成分熔点低

的尼龙组成的鞘成分构成的芯鞘复合纤维(41)。芯鞘复合纤维(41)的

鞘成分熔融而形成网眼状纤维层，湿纸侧毛纤维层(20)变得致密，结

果，湿纸侧毛纤维层(20)成为屏障，使压榨侧层的水分难以向湿纸侧

移动，可抑制再湿现象。同时，通过使芯鞘复合纤维(41)的芯成分

的粘度大，即使用高分子量尼龙，使毛毯均衡地具备平滑性、耐脱毛

和磨损性、耐压缩疲劳性。

<REC>

<申请号>=CN00112116.2

<名称>=疏磨筛浆机

<申请（专利权）人>=吴解生

<发明（设计）人>=吴解生

<申请日>=2000.03.09

<地址>=210037江苏省南京市南林二村34栋601室

<摘要>=一种制浆造纸专用的疏磨筛浆机,既能对纸浆进

行疏解磨浆,又能分离出纸浆中的轻、重杂质,还能对浆料进行

筛选除渣,由壳体、锥筒形疏磨套筒、筛鼓、磨浆筛浆转子、磨

套间隙调节机构及传动装置组成,可分为三个功能区:净化区、

疏解磨浆区和筛浆区,使用它可省去制浆的多道中间环节,简化

制浆工艺流程,节省设备投资和能耗、降低制浆成本,特别适用

于杂质较多的废纸制浆。

<REC>

<申请号>=CN200580050249.2

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=张福山;J·C·哈林顿;F·J·苏特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种在造纸工艺中改进留着和滤水的方法。所述方法提供了将缔合聚合物、淀粉或淀粉衍生物以及任选地含硅物质添加到造纸浆料中。此外，还公开了一种组合物，其包括缔合聚合物和淀粉或淀粉衍生物，及还任选地包括纤维素纤维。

<REC>

<申请号>=CN200310108807.9

<名称>=一种无石棉抄取纸的制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=蔡仁良;刘美红;谢苏江

<申请日>=2003.11.24

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明是一种无石棉抄取纸的制备方法，提供一

种新的不含石棉纤维的造纸方法，采用造纸机械将水、胶乳、

纤维、填料和化学辅料混和成含水分散体系，在渗水传送机上

逐渐脱水成层，然后经过压缩、干燥制造出一种无石棉抄取纸，

其抗拉强度与石棉抄取纸相当，完全可以替代石棉纸制作垫片

等密封材料。

<REC>

<申请号>=CN93119218.8

<名称>=处理用于制造薄棉纸的造纸纤维的方法

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克公司

<发明（设计）人>=M·A·赫尔曼斯;R·J·马科林;K·A·格尔格;陈芳洲

<申请日>=1993.10.16

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及一种处理制造薄棉纸的造纸纤维的

方法。由造纸纤维制成的脱水但仍旧湿的纸张的可

穿透干燥性可以通过将高稠度的纤维水悬浮液处于

高温下使纤维充分揉搓而大大提高。这样一种处理

方法对于提高某些产品所用的穿透干燥加工的效率

特别有效，这些产品包括例如从具有很大数量的二次

性或回收纤维的配料制成的薄棉纸和纸巾等。

<REC>

<申请号>=CN200610069126.X

<名称>=造纸蒸煮原浆筛浆机

<申请（专利权）人>=泰安市泰山第一轻工机械有限公司;

<发明（设计）人>=郑平西;董涛;李颖

<申请日>=2006.09.30

<地址>=271000山东省泰安市南关街43号

<摘要>=本发明是一种造纸制浆筛浆设备中的造纸蒸煮原浆筛浆机，包含电机(1)、传动装置(2)、立轴装置、锥形筛装置、分离筒装置、机架(3)等。锥形筛装置为锥形筛体，锥形筛体内壁可设有螺旋板(11)；立轴装置的立轴(4)上端与锥形装置联接、下端通过传动装置(2)与电机(1)联接，锥形筛装置安装在分离筒装置内，分离筒装置上端设有与锥形筛装置连通的进浆管(17)，分离筒装置包含有设在锥形筛装置外侧的浆筒(15)和设在浆筒(15)外侧、并与锥形筛装置上口连通的渣筒(16)，立轴装置、电机(1)固定在机架(3)上。在筛浆时不需要加水稀释便可使浆渣分离，节约用水，减少黑液蒸发量，减少污染，提高产量，增加效益。

<REC>

<申请号>=CN200580009133.4

<名称>=生产纸的方法

<申请（专利权）人>=巴科曼实验室国际公司

<发明（设计）人>=罗莎·M·科瓦鲁比亚斯

<申请日>=2005.01.21

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=本发明描述了一种生产纸或纸板的方法。一种优

选的方法包括通过将合成的层状硅酸盐、胶溶剂和至少一种聚

合物添加到造纸纸浆中形成处理过的纸浆。该合成的层状硅酸

盐优选包括合成的水合钠锂镁硅酸盐并且该聚合物选自阳离

子、非离子和两性聚合物。该胶溶剂优选是无机多磷酸盐胶溶

剂并且它包含在某些商业合成的层状硅酸盐产品中。本发明人

意外地发现该胶溶剂在滤水、留着率和混浊度方面提供了显著

的改进，由此改进了造纸方法和纸或纸板产品。

<REC>

<申请号>=CN97197256.7

<名称>=在连续造纸过程消除纸张缺陷的方法

<申请（专利权）人>=斯托拉书刊纸股份公司

<发明（设计）人>=胡贝图斯·布克哈特

<申请日>=1997.07.18

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=在连续造纸过程中消除纸张缺陷的方法，借助于

此方法可以减少由于消除缺陷引起的时间损失，此方法有下列

步骤：a)借助于一个对准移动中的纸幅(4)的检测器(5)识别并

定位纸张缺陷；b)检测或计算在检测器(5)与在空间上连接在

检测器(5)下游的缺陷消除装置(6)之间的纸幅(4)速度；c)根据

纸幅(4)速度计算有纸张缺陷的纸幅段到达缺陷消除装置(6)的

时刻；d)还在有纸张缺陷的纸幅段到达缺陷消除装置(6)之前

便将此纸幅段的速度降低到比正常速度低的值或降为零；e)

在缺陷消除装置(6)中自动消除纸张缺陷；以及f)将纸幅段的

速度提高到正常速度。

<REC>

<申请号>=CN02808927.8

<名称>=靴式压力机用皮带

<申请（专利权）人>=山内株式会社

<发明（设计）人>=渡边笃雄;疋田孝寿;渡边笃志

<申请日>=2002.04.08

<地址>=日本大阪府枚方市

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸用压力机装置的靴式

压力机用皮带，该造纸用压力机装置包括压力辊(1)、皮带(2)

和加压靴(3)。该靴式压力机用皮带由补强层(6)、第1弹性材料

层(7)和第2弹性材料层(8)构成，在第1弹性材料层(7)的外周

面区域形成有多个排水槽，包含加压靴(3)的轴向端部附近区域

(S2)或压力辊(1)的轴向端部附近区域(S1)中的至少任一方的轴

向端部附近区域(S3)中的排水槽(9a)的底比端部附近区域(S3)

以外区域中的排水槽(9b)的底更向补强层侧(6)伸出。

<REC>

<申请号>=CN200610125117.8

<名称>=一种果蔬电气石保鲜纸的制备方法

<申请（专利权）人>=朱运彬

<发明（设计）人>=朱运彬;陈朝晖;朱江;吴世雄;黄新;朱运财

<申请日>=2006.11.21

<地址>=341000江西省赣州市文明大道120号1单元101室

<摘要>=本发明涉及一种果蔬电气石保鲜纸的制备方法，

包括：电气石原矿经初选粉碎、清洗磁选、湿式搅拌磨，制得

微粒为1－3微米电气石浆料；将按重量百分比为95－98％的

瓦楞纸纸浆或包装纸纸浆加1－5％的电气石浆料和0.1％的偶

联剂混合均匀后，作为造纸原料送入瓦楞纸造纸工艺线，制得

包装箱用瓦楞纸或抛光后的包装纸。果蔬电气石保鲜纸能释放

负离子和远红外线，具有延缓果蔬呼吸、抑制和杀灭有害细菌，

降低纸张的透气性、防止果蔬水分蒸发，透光度极差、避免光

线对果蔬照射的保鲜作用。它可反复多次使用、操作简便、成

本低廉，使用后的电气石保鲜纸不会造成白色污染，因为电气

石含8.5％左右的硼，是一种能促进植物根系发达的肥料。

<REC>

<申请号>=CN94194412.3

<名称>=一种用来制造纸巾纸的设备

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=布赖恩·J·武斯特

<申请日>=1994.12.05

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制造纸巾纸(T)的设备(10)，其中，扬克式

烘缸(12)具有一个支撑纸巾纸(T)的周向表面(14)，

一刮刀(16)与周向表面(14)相配合，以便将纸巾纸

(T)从周向表面(14)上刮下，当纸巾纸被从周向表面

上刮下时，纸巾纸上将会产生一系列微小褶皱。一调

节机构(18)与刮刀(16)相连，以便调节刮刀(16)与周

向表面(14)间的角度(A)，角度(A)被调节后，微小

褶皱的物理尺寸会变化。一传感器(20)位于刮刀

(16)下游，可对微小褶皱的物理尺寸进行检测，一控

制电路(22)与传感器(20)电连接并可对传感器作出

响应，被控制电路(22)还与调节机构(18)电连接，以

便改变刮刀(16)的角度(A)，从而优化微小褶皱的物

理尺寸。

<REC>

<申请号>=CN01816326.2

<名称>=淀粉组合物在造纸中的应用

<申请（专利权）人>=卡吉尔公司

<发明（设计）人>=K·R·安德生;D·E·加里

<申请日>=2001.04.20

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=公开了包括阳离子交联淀粉的淀粉组合物，和在

造纸中使用这些淀粉的方法。尤其公开了阳离子化交联淀粉和

该淀粉在造纸机的湿端系统中的使用。本发明的淀粉组合物特

别适合于为特定的湿端系统来定制，和允许改性，以响应在造

纸机器的湿端中的变化。

<REC>

<申请号>=CN200510129867.8

<名称>=分离联产制浆法

<申请（专利权）人>=王景余

<发明（设计）人>=王景余;王京;王哲;王科

<申请日>=2005.12.09

<地址>=132001吉林省吉林市南昌路20－1－5号

<摘要>=要解决轻工技术领域的问题：现有技术，资源浪

费，环境污染，工人下岗，农民贫困等重大难题。技术方案：

在现有技术的基础上，增加饲料，化学两个车间。原料首先投

入饲料车间，生产优质饲料。生产饲料分出的废渣，是纤维素

含量60－80％的制浆精料。精料加入设备中，再加入在生产中

变宝的新型助剂，加水煮沸、保温即可成浆。打浆、漂白、抄

纸，按现有技术进行，最终产出优质纸浆。煮沸产出的宝液送

化学车间，提取木素、白炭黑和化肥。本发明的核心是分离和

新型助剂，采用分离才能联产，挽回现有技术的资源浪费。采

用新型助剂，才能产宝，消除现有技术的污染。本发明用途；

制浆造纸，大力发展造纸工业，重建造纸厂。

<REC>

<申请号>=CN200480043877.3

<名称>=造纸机和造纸方法

<申请（专利权）人>=三菱重工业株式会社;

<发明（设计）人>=野上英雄;堀江茂齐;杉原正浩;岩田弘

<申请日>=2004.09.16

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及通过在使纸原料层行进的同时去除水分来制造纸幅的造纸机和造纸方法，且本发明的目的是使纸原料层更有效地脱水。造纸机，用于通过将从网前箱(2)喷射出的纸原料悬浮液(1a)保持成层形、并在使该纸原料层(1)行进的同时去除水分来制造卷筒纸幅。该造纸机设有蒸汽型加热装置(6)和调节装置(11)。蒸汽型加热装置(6)设置在水分去除部分中作为用于加热纸原料层(1)以促进水分去除的加热装置，并将蒸汽供应到纸原料层(1)且通过蒸汽的冷凝来加热纸原料层(1)。调节装置(11)基于纸原料层(1)在通过蒸汽型加热装置(6)时被检测出的原料浓度来对蒸汽型加热装置(6)执行的蒸汽供应进行调节，使得纸原料层(1)达到预设定目标温度。

<REC>

<申请号>=CN200710100644.8

<名称>=具有有效顶部机器方向纱线小于底部的经缝造纸成形织物

<申请（专利权）人>=韦弗艾克斯公司;

<发明（设计）人>=K·J·沃德

<申请日>=2007.02.26

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种包括一系列重复单元的造纸织物，每一重复单元包括：顶部机器方向(MD)纱线组；与顶部MD纱线交织的顶部机器横向(CMD)纱线组；底部MD纱线组；与底部MD纱线交织的底部CMD纱线组；和缝合纱线组，该缝合纱线成对设置，每一对缝合纱线中的至少一根与顶部CMD纱线和底部CMD纱线交织，其中当一对缝合纱线中的第一缝合纱线与顶部CMD纱线交织时，这对纱线中的第二缝合纱线穿过顶部CMD纱线下面，当所述第二缝合纱线与顶部CMD纱线交织时，这对纱线中的第一缝合纱线则穿过顶部CMD纱线下面，因此每一对缝合纱线形成复合顶部MD纱线。该顶部MD纱线组包括第一数目的顶部MD纱线，该缝合纱线组包括第二数目的复合顶部MD纱线，以及该底部MD纱线组包括第三数目底部MD纱线。所述第一数目和第二数目之和与第三数目之比为2∶3。

<REC>

<申请号>=CN91100223.5

<名称>=压榨辊

<申请（专利权）人>=维美德纸张机械公司

<发明（设计）人>=安蒂·伊沙奇·伊尔玛林恩;尼尔斯-埃瑞克罗兰德卡尔松;雷夫·斯蒂凡·卡尔松;尼尔斯-埃瑞克·萨夫曼;卡尔·佐特尔曼

<申请日>=1991.01.15

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=与一个支辊相配合的压榨辊，形成用于造纸机或

纸板机的有长压区的压榨机，压榨辊包括两个端壁；

一个固定于端壁的柔性套管；用于端壁的支承件，端

壁包括轴承装置，允许套管和端壁相对于支承件转

动；一个压瓦与支辊配合形成一个压区。联接装置包

括一环形夹紧件，它有一楔形体，和位于端壁内侧的

环槽，可接纳套管边缘和楔形体，槽和楔形体有对应

的楔形面；用于将楔形体拉入并固定在槽中的螺栓，

通过楔形体作用夹紧套管边缘。

<REC>

<申请号>=CN03142337.X

<名称>=采用振荡回流冲击气体从纤维幅片中去除水的方法

<申请（专利权）人>=纸科学与技术研究院

<发明（设计）人>=戈登·K·斯蒂普

<申请日>=1999.06.29

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=本发明公开了从纤维幅片上去除水分的方法和

装置。该方法包括提供一种含水量从约10％到约90％的纤维

幅片；提供具有从15Hz到1500Hz频率的振荡回流冲击气体；

提供气体分布系统，该气体分布系统包括许多排放口，用于将

振荡回流气体喷射到幅片上；将振荡回流气体穿过许多排放口

冲击到幅片上，由此从该幅片上去除水分。该装置包括：幅片

支撑体，用于在其上接收纤维幅片并且将其沿机器方向传送；

至少一个脉冲发生器，用于产生振荡回流空气或气体；以及至

少一个与脉冲发生器流体连通的气体分布系统，用于将振荡回

流空气或气体传送到幅片上。该气体分布系统终止于许多排放

口，这些排放口与幅片支撑体并置，以致幅片支撑体和排放口

之间形成冲击距离，许多

排放口构成限定幅片冲击区域的预定模式。

<REC>

<申请号>=CN200710009104.9

<名称>=一种强力砂带原纸的生产方法

<申请（专利权）人>=郭友实;

<发明（设计）人>=郭友实

<申请日>=2007.06.15

<地址>=366100福建省大田县桃源镇桃源街108号

<摘要>=本发明涉及一种强力砂带原纸的生产方法，所述的生产方法强力砂带原纸是在多网多缸造纸机上将造纸和在机内网部喷雾淀粉、表面施胶等工序连续完成；生产工艺流程是，先配好主原料未漂硫酸盐浆板、漂白硫酸盐浆板；然后加入轻钙，经水力碎浆机碎浆，进入磨前池，再经双盘磨磨浆后，进入成浆池，然后进入调浆箱，同时在调浆箱中加入AKD、PAE、耐热剂和防油剂，调好的纸浆经除渣器除渣并加入助留剂和染料，经冲浆泵和旋翼筛进入多网多缸造纸机的网部，通过网部喷雾淀粉后，经过压榨部和干燥部，然后进行机内表面施胶，表面施胶后，经干燥部烘干，再经压光部和卷取部，成品入库或出厂。经检测本发明的各项技术指标较好。

<REC>

<申请号>=CN200580022438.9

<名称>=造纸工业中的高性能增强树脂

<申请（专利权）人>=朗盛公司;

<发明（设计）人>=张乃杰;迈克尔·S·赖安

<申请日>=2005.04.19

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=包含带有双重结构化骨架的官能化水溶性、阳离子型、热固性的纤维素反应性聚合物的组合物，该聚合物是(a)与(b)的反应产物：(a)共聚的(i)丙烯酰胺组分，(ii)阳离子共聚单体组分和(iii)至少一种多官能交联单体组分；和(b)纤维素反应剂组分；使得丙烯酰胺组分、阳离子共聚单体组分、多官能交联单体组分和纤维素反应剂组分的量足以制成在造纸过程中添加到纸料中时能够赋予纤维基材强度的聚合物。本发明还涉及制造和使用这种组合物的方法。

<REC>

<申请号>=CN94105571.X

<名称>=防伪纸

<申请（专利权）人>=吉赛克与德弗连特股份有限公司

<发明（设计）人>=哈乔·米克;西格弗里德·哈姆兹

<申请日>=1994.05.01

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种防伪纸具有在某些区域可直接看到的嵌入

纸中的安全防护线。安全防护线的宽度大于2毫

米。防伪纸包括至少两层由不同的造纸机生产出的

纸幅。嵌入第一纸层的安全防护线的表面具有开口

或凹陷部分，在两侧通过它们可部分地看到防护线。

用至少一层第二纸层覆盖第一纸层，并且使它们相互

牢固连接，第二纸层的厚度占防伪纸总厚度的10～

50％，最好20％。使用特别宽的并且具有一定光学

效果的安全防护线，就能改善防伪纸的防伪能力。

<REC>

<申请号>=CN200510043630.8

<名称>=阔叶类木质冷浸环保快速制浆工艺

<申请（专利权）人>=刘长如

<发明（设计）人>=刘长如

<申请日>=2005.05.30

<地址>=273609山东省成武县城关镇李洼村

<摘要>=本发明提供一种阔叶类木质冷浸环保快速制浆

工艺，是把木质原料粉碎成木丝或木片，通过堆放循环药物喷

淋冷浸泡、冲洗、磨浆、挤浆、筛选除杂和漂白等工序制得白

度可达75％以上的纸浆供造纸使用。该工艺在生产过程中不需

蒸煮加热，生产用水全部回用，没有废水排放污染环境，具有

工艺简单、设备投资少、生产成本低，纸浆质量好，白浆得率

高等特点。广泛推广将会具有很好经济和社会效益，该技术的

广泛推广必将为众多造纸企业创造出更有利的生存和发展空

间。

<REC>

<申请号>=CN200480007304.5

<名称>=机器方向纱线缝合的三层造纸机成形织物

<申请（专利权）人>=韦弗艾克斯公司

<发明（设计）人>=K·J·瓦德

<申请日>=2004.03.18

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=提供了三层造纸机成形织物，具有只能与一组顶

部CMD纱线交织以便形成顶部织物层的至少一部分的一组顶

部MD纱线，和只能与一组底部CMD纱线交织以便形成底部

织物层的至少一部分的一组底部MD纱线。所述织物还包括一

组缝合MD纱线对。构成所述每一对的缝合MD纱线在顶部织

物层和底部织物层中交织，以便纱线对的第一纱线在顶部织物

层中交织的部位，纱线对的第二纱线向下进入底部织物层中。

在本发明的实施方案中，每一个缝合MD纱线还可以交织，以

便在底部织物层的下表面形成并行的机器方向的指节，具有底

部MD纱线。在本发明的其他实施方案中，缝合MD纱线对中

的缝合MD纱线在即将向下进入底部织物层之前，所述顶部

CMD纱线中的至少某些与所述顶部CMD纱线中的其余部分

相比具有更大的直径和/或更高的模量。

<REC>

<申请号>=CN200710078009.4

<名称>=嵌花纸的制备方法

<申请（专利权）人>=王兴武;

<发明（设计）人>=王兴武

<申请日>=2007.11.16

<地址>=557506贵州省丹寨县南皋乡石桥村

<摘要>=一种嵌花纸的制备方法，属于制造嵌花纸的方法，剥构树皮，去黑壳，晒干，放在河水中浸泡，再将构树皮在石灰水池中裹均匀，放入蒸锅煮沸24小时，取出放入河水中洗掉石灰水，用清水浸泡24小时，用纯碱3斤比100斤构树皮，加水1000斤煮沸，从蒸子里取出放在水中洗去碱水，变成白色嵌花纸原材料，将白色树皮料的渣质去掉，将树皮料打浆成棉花状，用各种规格的筛网布四周用木条做成框架放在造纸水池中，将树皮浆倒入网布上均匀拿出来，用鲜花、叶子、草或干花、干叶子，干草放在纸浆上拼成图案，再在图案上加一层调匀的纸浆盖在花、叶、草上，然后自然风干或在晒纸墙上晒干，取出即成嵌花纸，该纸凹凸立体感强，用途广泛，可做各种装饰品。

<REC>

<申请号>=CN97182244.1

<名称>=在造纸表面中织入缝编纱线对的多层成型织物

<申请（专利权）人>=维韦克斯公司

<发明（设计）人>=凯文·J·沃德

<申请日>=1997.10.16

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=造纸机用多层成型织物,其造纸表面中使用了一

些缝编纱线。本发明的织物是由若干重复单元构成的,每一个重

复单元包括:一组机器方向的顶层纱线;一组机器方向的底层纱

线;与所述的一组机器方向的底层纱线相交织的一组垂直机器

方向的底层纱线;以及沿垂直机器方向延伸的若干对第一和第

二缝编纱线对。每个纱线对中的第一和第二缝编纱线都与所述

的机器方向的顶层纱线和底层纱线相交织,从而使所述第一缝

编纱线中的纤维支承部分与所述的机器方向顶层纱线相交织,

所述的第二缝编纱线中的结合部分位于所述机器方向顶层纱

线的下方,而且所述的第二缝编纱线的纤维支承部分与所述的

机器方向顶层纱线相交织,所述的第一缝编纱线中的结合部分

位于所述机器方向顶层纱线的下方。所述的第一和第二缝编纱

线在穿过一根机器方向过渡顶层纱线下方时相互交叉,所述第

一和第二缝编纱线中的每一个结合部分都穿过至少一根机器

方向底层纱线的下方。缝编纱线的纤维支承部分与机器方向顶

层纱线形成了该造纸表面。

<REC>

<申请号>=CN00103602.5

<名称>=造纸机及类似工业用途用的树脂浸渍无端带的制造方法

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=德斯蒙德·麦加亨

<申请日>=2000.02.28

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种造纸用的树脂浸渍无端带,具有形式为无端

环的敞开的基底织物,该织物有一个内表面、一个外表面、一个

机器方向和一个横越机器方向;在其内表面上有一聚合树脂的

覆盖层。制造时将环形基底织物套在第一辊和第二辊的周围,

然后使这两辊分开使基底织物张开。再将一个传送带放置在基

底织物之内使它与基底织物的内表面离开一个预定的距离并

与基底织物以同一速率运行,在传送带的上方用敷设器将聚合

树脂敷设到基底织物上。

<REC>

<申请号>=CN00103010.8

<名称>=一种塑维板的制作方法

<申请（专利权）人>=褚天一

<发明（设计）人>=褚天一

<申请日>=2000.02.25

<地址>=272000山东省济宁市任城区唐口镇唐口驻地济宁阳光生物科技有限公司

<摘要>=一种塑维板的制作方法,包括(1)脱水,(2)中和,(3)

纤维梳展,(4)混合偶联,(5)凝聚反应,(6)加压密结固化,(7)脱模烘

干,本发明以造纸企业排放的固体污染物粉尘废渣为原料,将污

渣中的球状颗粒纤维梳展成线性自由纤维,加以化学制剂混合,

使其偶联、凝聚,使混合物中形成纤维结构,密集拉结,改变了污

渣中所含的大纤维少,不易密结的严重缺陷,本发明方法制成的

塑维板可为板材,包装箱板、保温板和家具建筑装修所需型材。

<REC>

<申请号>=CN00104238.6

<名称>=一种造纸废水治理的新技术

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=2000.04.20

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1

<摘要>=一种造纸废水治理的新技术,其特征在于废水治

理后达到零排放和废水中的微纤回收。以通常方法难回收的

0.2μm—0.2mm的微纤经造纸微纤回收装置后作为纸浆用。二

级气浮后达标排放水再经灭菌、除藻后回用,以达到零排放目

的。本发明对造纸企业既可达到治污又可增加企业收入。具有

良好的社会效益和可观的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00104473.7

<名称>=小氮肥厂以石膏为原料生产硫酸铵和碳酸气肥的方法

<申请（专利权）人>=张民乾

<发明（设计）人>=张民乾

<申请日>=2000.07.19

<地址>=751700宁夏回族自治区中卫县城关镇商业南街商品开发1号楼232号

<摘要>=本发明是一种小氮肥厂以石膏为原料生产硫酸

铵和碳酸气肥的方法。其主要工艺过程包括生石膏粉与碳化氨

水进行碳化氨水过量下的复分解反应,反应后沉淀分离出的含

有硫酸铵的碳酸钙直接烘干并与粘结剂复配生产碳酸气肥,分

离出的清液用二氧化硫中和后浓缩、结晶、分离、烘干制成硫

酸铵。本发明生产工艺简明,所需投资设备少,而产品收率高、

成本低,具有广阔的市场前景,同时,可结合造纸黑液的治理进行,

应用本技术可使大部分因资金缺乏而陷于困境的小氮肥厂实

现产品的更新换代。

<REC>

<申请号>=CN00104499.0

<名称>=应用仿生态思路提高旱区造林成活率的新方法

<申请（专利权）人>=丛繁滋

<发明（设计）人>=丛繁滋

<申请日>=2000.07.24

<地址>=150018黑龙江省哈尔滨市道里区红霞街117号7单元201号

<摘要>=一种应用仿生态思路提高旱区造林成活率的新

方法,其优点在于:①本发明巧妙的选用了植物来源的工业废弃

物、污染物如造纸黑液等,使其变废为宝、变害为利,其不但是植物

的保水剂,也是树木的营养剂;②本发明根系下部蓄水容器所蓄的

水分,有利于树木度过漫长的干旱期;③本发明利用山顶上所放置

的避雷针或山顶上所栽植的树木所形成的尖端带电集云、尖端

放电降雨的‘人工降雨’法,不仅可大大节省了人工浇水的人力

物力,而且使植树与环境进入了良性循环。

<REC>

<申请号>=CN00110623.6

<名称>=一种利用己二胺残渣制取的聚多胺环氧絮凝剂

<申请（专利权）人>=沈阳经济技术开发区环境保护监测站

<发明（设计）人>=王振诚;柳毅;贾存梅;王玉平;陆向文

<申请日>=2000.07.06

<地址>=110141辽宁省沈阳经济技术开发区沧海路42号

<摘要>=本发明涉及一种高分子有机化工产品,特别是一

种利用己二胺残渣制取的聚多胺环氧絮凝剂,适于医药、化工、

造纸、印染等行业的污水处理。利用己二胺残渣制取的聚多胺

环氧絮凝剂以己二胺残渣和环氧氯丙烷为主要原料,以氢氧化

钠、硫酸、亚硫酸钠为附料,该产品具有制造成本低廉,无毒,废

水处理综合性能高的特点。

<REC>

<申请号>=CN00110853.0

<名称>=一种高档低定量涂布纸的生产方法

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=尹同远;胡长青;邵学军;张延军;蒋伟

<申请日>=2000.01.27

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本发明一种高档低定量涂布纸的生产方法,属造

纸技术领域,本方法在传统的生产工艺的基础上,首次在纤维原

料中使用35～25%的氧碱漂白麦草浆,通过合理控制抄造工艺

生产出没有经过预压光处理的涂布原纸,然后采用一道机内薄

膜涂布机控制涂布量达到18～24g/m<SUP>2</SUP>,再经双面软密压光机进行适当的纸面整饰而成,本方法大幅度降低了传统的生产成本,且成纸质量高,光泽度达36～40%,平滑度≥600S,油墨吸收率16～22%,粗糙度≤2.0μm。

<REC>

<申请号>=CN00110852.2

<名称>=一种高档亚光铜版纸的生产方法

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=尹同远;胡长青;邵学军;黄乐军;葛光明

<申请日>=2000.01.27

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本发明一种高档亚光铜版纸的生产方法,属造纸

技术领域,本方法在传统的生产工艺的基础上,首次在纤维原料

中使用45～25%的氧碱漂白麦草浆,通过合理控制抄造工艺生

产出没有经过预压光处理的涂布原纸,然后采用一道机内薄膜

涂布机控制涂布量达到24～28g/m2,再经双面软密压光机进行

适当的纸面整饰而成,本方法大幅度降低了传统的生产成本,且

成纸质量高,纸面光泽度≤30%,印刷光泽度≥60%,平滑度≥

250S,油墨吸收率16～23%。

<REC>

<申请号>=CN00110341.5

<名称>=改性液体聚合氯化铝的制法及其用途

<申请（专利权）人>=李正夫;李群;吴敦虎

<发明（设计）人>=吴敦虎;李群;李峰

<申请日>=2000.04.17

<地址>=116029辽宁省辽宁师范大学192号信箱

<摘要>=改性液体聚合氯化铝又称聚硫氯化铝(PACS),聚

合氯化铝增加含有硫酸根配位基,其稳定性和絮凝效果优于聚

合氯化铝,是一种高效、价廉、广谱的净水剂。该产品是以铝材

加工厂排放的含铝离子的废碱液和废硫酸液为原料,同一定比

例的固体聚合氯化铝或三氯化铝复配、络合制成的黄褐色乳浊

液。该产品将废弃物资源化,原料充足,设备投资少,工艺流程简

单,成本低,生产过程不产生任何污染。它主要用于工业给水和

废水絮凝处理,如含油废水、乳化油废水、印染、啤酒、制革、

造纸、制药、食品废水和含氟、磷废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN00110761.5

<名称>=叶蜡石粉末的加工工艺及该粉末的新用途

<申请（专利权）人>=徐文君

<发明（设计）人>=徐文君

<申请日>=2000.08.01

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区建筑街122号

<摘要>=本发明公开了一种叶蜡石粉末的加工工艺及该

粉末的新用途,叶蜡石经粉碎、干燥成为100－400目的粉末成

品或细度达700目的沉淀粉末成品,可以做为替代品或填加料,

依照不同的细度要求和填加比例,应用到造纸工艺中,使纸具有

薄、重、光滑、光亮、清晰,沥青防水卷材中,塑化工业制品抗

老化、降成本,喷涂材料,以增强产品的耐腐蚀性,橡胶制品的添

加剂,以增强产品的耐磨性等,叶蜡石粉末独具的物化指标能够

用到近百个工农业领域,提高相应产品的性能。

<REC>

<申请号>=CN00112117.0

<名称>=高剪切均质机

<申请（专利权）人>=锡山市东亚机械制造有限公司

<发明（设计）人>=叶永刚;周敏坚

<申请日>=2000.03.07

<地址>=214185江苏省锡山市石塘湾镇

<摘要>=一种高剪切均质机用于乳品软料、日用化工、制

药、造纸和生物工程等物品、物料的粉碎均化、属于粉碎装置

技术领域。其采用在主轴上安装动盘、动盘上顺序安装多层动

环,定环顺序安装在定盘上。本发明

通过高速旋转的多层动环与定环之间产生剪切,有力打击和充

分空穴、超声三重综合利用;耗能小,节能达50%;均质效果和稳

定性好,粉碎均化粒度小,结构简单,易损件周期长、维修方便、

使用寿命长;重量轻、体积小、运输方便、便于清洗。

<REC>

<申请号>=CN00113771.9

<名称>=禾本植物(麦草、玉米秆、稻草、芒秆)机械制浆工艺

<申请（专利权）人>=南智军

<发明（设计）人>=南智军

<申请日>=2000.04.04

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区黄家寨

<摘要>=本发明提供一种禾本植物(麦草、玉米秆、稻草、

芒秆)机械制浆工艺,其技术特点是原料经送草机、切草机切碎,

置于NaOH浓度0.8—1.2%的浸蒸池内、温度在50—80℃浸泡,

再经泵制浆、浓缩、预热、磨浆、离心筛分离。本工艺制浆无

需蒸煮,废水可重复利用,节约能源,节约水源,且制浆成本低,抄

纸成本低(瓦椤纸)如麦草造纸成本每吨900元,玉米秆造纸每吨

成本610元,且生产的瓦椤纸经检验测定完全达到国家B级以

上标准,排出的废水无污染,符合国家废水排放1—2级标准,本

工艺不需飘髓、除尘处理。本工艺品特别适用于中小型造纸厂

使用。

<REC>

<申请号>=CN00113212.1

<名称>=利用造纸副产物——皂化物生产胶粘剂及方法

<申请（专利权）人>=陈亚平;彭仕植

<发明（设计）人>=陈亚平;彭仕植

<申请日>=2000.01.08

<地址>=422600湖南省绥宁县人造板厂

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸副产物——皂化物生

产胶粘剂的方法,该方法以皂化物为主要原料,再配加醋酸、氢氧

化钠、硫化钠、苯酚、甲醛,经搅拌、加热反应生产人造板用胶

粘剂。本发明利用了无毒的天然产物皂化物,代替了20－80%苯

酚用量,从而降低了胶粘剂的毒性和成本,减轻了造纸厂对环境的

污染,本发明工艺简单,生产成本低廉,且生产的胶粘剂其胶粘强

度、耐水性、耐气候性等质量效果都与苯酚胶粘剂相同。

<REC>

<申请号>=CN00113211.3

<名称>=利用造纸副产物——皂化物生产皮带蜡的方法

<申请（专利权）人>=陈亚平;彭仕植

<发明（设计）人>=陈亚平;彭仕植

<申请日>=2000.01.08

<地址>=422600湖南省绥宁县人造板厂

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸副产物－皂化物生

产皮带蜡的方法,该皮带蜡的主要成分是皂化物A,硫酸或盐酸

B,滑石粉或矿石粉C,三者重量比是80－90:0.3—0.4:9.6－

19.7。其生产方法是:在皂化物中加入硫酸或盐酸,经加热反应,

再加入滑石粉,搅拌均匀,然后放入成型模具内成型。利用皂化

物取代松香和石蜡生产皮带蜡。可降低80%的生产成本,同时解

决了造纸排污问题,所生产的皮带蜡使用性能好,贮存、包装、

运输都方便。

<REC>

<申请号>=CN00113847.2

<名称>=用造纸黑液提取物生产多元有机肥

<申请（专利权）人>=张美华;保宇;李国钟

<发明（设计）人>=张美华;保宇;李国钟

<申请日>=2000.06.20

<地址>=710068陕西省西安市西北大学新村17-306

<摘要>=本发明涉及一种用造纸黑液提取物生产多元有

机肥的方法,主要利用碱法草浆造纸黑液,采用干燥方法处理,并

用所得废渣直接生产低分子有机钾肥或合成多元素有机复合

肥。将造纸黑液用高温气体干燥处理,并对干燥处理得到的固体

配以含N.P.K.Zn.Fe.B等多种元素物质进行复合,得到多元素有

机复合肥。碱法草浆造纸黑液用高温气体干燥处理,可减少造纸

厂70%－80%的污染,保护了生态环境。同时回收了废渣合成多

元素有机复合肥,肥效比单纯N、P、K的肥效提高15%－40%。

本方法实施条件简单,节省能源,非常值得推广。

<REC>

<申请号>=CN00115664.0

<名称>=利用造纸废料的制砖法

<申请（专利权）人>=徐千里

<发明（设计）人>=徐千里

<申请日>=2000.05.11

<地址>=200438上海市市光一村108号504室

<摘要>=一种利用造纸废料制备混砖的方法包括以下步

骤:将泥土或粉煤灰装入制砖模具以形成砖坯;将具有砖坯的模

具放进制砖窑炉;加热使砖坯烧结成砖材;其特点是:还包括将造

纸废料按一定的比例,例如较理想为10%—30%均匀掺混于泥

土的步骤;所述砖坯含有所述比例的造纸废料。采用本发明的制

砖法可彻底解决造纸废料的出路,不但杜绝了二次污染,而且减

少了泥土用量从而保护了耕地;另外制成的砖材可以满足轻质

和保温的要求。

<REC>

<申请号>=CN00117262.X

<名称>=卫生卷筒纸生产日期及批号的标注方法及纸芯筒制造工艺

<申请（专利权）人>=杨革新

<发明（设计）人>=杨革新

<申请日>=2000.07.14

<地址>=528445广东省中山市三角镇三角纸品制造有限公司

<摘要>=卫生卷筒纸生产日期及批号标注方法及纸芯筒

制造工艺,其特点是在生产日期及批号直接标注在卫生卷筒纸

的纸芯筒的内壁上,利用该方法制造纸芯筒工艺可以通过普通

的辊压印刷设备或喷墨打印设备来实现上述信息,对传统的生

产线改造小,改造成本低,有效防止仿冒,降低产品的成本,提高

劳动生产率。

<REC>

<申请号>=CN00117212.3

<名称>=带曲波形上圆边辐射式盖箍的包装纸桶及制作方法

<申请（专利权）人>=广州市海珠区江燕五金制罐厂

<发明（设计）人>=曾昭永

<申请日>=2000.06.29

<地址>=510360广东省广州市芳村大道277号桥东大厦1607房

<摘要>=本发明公开一种带曲波形上圆边、辐射式盖箍的

包装纸桶及制作方法,采用纸材压制带曲波形上圆边、辐射式盖

箍的包装纸桶,不仅强度大、重量轻、更重要的是可以取替金

属、塑料等回收困难的材料,回收后制造纸浆再生利用,也可以

完全燃烧发电或生物和化学处理制造肥料,保护环境。

<REC>

<申请号>=CN00117298.0

<名称>=一种酸法制浆废液制成品的制造方法

<申请（专利权）人>=广东省造纸研究所

<发明（设计）人>=吕永松;张赣霞;林汉权;廖凯荣

<申请日>=2000.08.02

<地址>=510300广东省广州市新港西路154号

<摘要>=本发明涉及一种造纸工业酸性制浆废液制成品

的制造方法,其主要特征在于在酸性制浆产生的废液中加入氢

氧化钙(或其它性质相同的碱类),反应完全后浓缩、干燥,所得干

粉再经表面处理,由此制成的改性木镁干粉,作为混凝土的外加

剂既保持了木质素磺酸镁干粉的表面活性,又有效提高了其抗

潮解能力。此法变废为利,适用于原木质素磺酸镁干粉适用的领

域。

<REC>

<申请号>=CN00119681.2

<名称>=造纸废浆污泥纤维复合填充剂及其在塑料制备中的应用

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=黄发荣;沈学宁;王彬芳;韩晓伟;李永杰

<申请日>=2000.08.22

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明提供了一种造纸废浆污泥纤维复合填充

剂及其在塑料制备中的应用。本发明将造纸废浆污泥通过干

燥、细化、表面改性等预处理过程,使之成为干燥的有一定细度

的有机和无机复合的、纤维与粉状复合的复合填充剂,该复合填

充剂可以作为塑料的填料,使废物资源得到充分的利用,且消除

了造纸污泥对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN00119695.2

<名称>=一种节省外文字母横排版面空间的方法

<申请（专利权）人>=柯宏凯

<发明（设计）人>=柯宏凯;徐萍;徐芳;徐蓉;金慧婧

<申请日>=2000.08.21

<地址>=200433上海市邯郸路470弄150号202室

<摘要>=本发明属印刷出版技术领域,是一种节约外文字

母横排版面空间的方法。其方案是将在“目”格表占据下面3

格的外文小写字母加以变形,使其在“目”格表中仅占中间2

格,从而减少每行文字占据的版面空间。本发明推广应用可节省

15%左右的用纸量,从而可降低印刷物的成本,减少造纸原材料

消耗,节约宝贵的木材资源。

<REC>

<申请号>=CN00118907.7

<名称>=造纸制浆污水的治理方法及治理回收系统装置

<申请（专利权）人>=李文海

<发明（设计）人>=李文海

<申请日>=1997.03.25

<地址>=118001辽宁省丹东市珍珠街鸭绿江造纸厂设计院李沭红转

<摘要>=本发明涉及稻麦草碱法制浆所产生的废液及洗

浆废水的回收利用方法和贯穿完成上述方法而制取造纸良浆

的工艺流程装置,其制浆废液和草浆经碎浆、磨浆、洗浆后产生

的废水,可用如石灰粉等作为凝聚剂回收净化,利用率高,基本解

决了造纸行业对环境污染的问题。

<REC>

<申请号>=CN00118561.6

<名称>=绿色造纸

<申请（专利权）人>=陶以成

<发明（设计）人>=陶以成;吕杭军;陶德东

<申请日>=2000.06.30

<地址>=224500江苏省滨海县中市路105号陶德东转

<摘要>=本发明是涉及一种对造纸原料不经蒸煮,也不排

放有害黑液的绿色造纸技术,它是利用生物工程与传统造纸技

术中的部分造纸工艺相结合,实现造纸全过程的无害化生产,它

是造纸技术领域中一种新颖的、独特的制取植物纤维的技术。

本发明可用下式表示:生物工程+传统造纸=绿色造纸，本发明

带给造纸企业和社会的信息将是较高的经济效益和满意的社

会效益、绿色的环境效益。

<REC>

<申请号>=CN00121002.5

<名称>=一种生产夹筋加强纸的方法及设备

<申请（专利权）人>=清华大学;中基嘉科进出口公司

<发明（设计）人>=黄昌华;杨伟建;王人成;张国栋;谢双全;于维克

<申请日>=2000.07.14

<地址>=100084北京市海淀区清华园9003大楼

<摘要>=本发明提供一种生产夹筋加强纸的方法及设

备。本方法包括成型线网和线网压合于纸浆之间的步骤,在成型

线网过程中,线锭固于静止的机架上,其上网线的引出端固于可

纵向移动的输送带的线钩上,在输送带纵向移动的同时,网线被

推动作横向往复直线运动,在往复运动的行程的两端与输送带

上的咬线钩勾连,以此布出线网,再通过带有纸浆的啮入辊将线

网夹在上下纸浆中,完成压榨、干燥等常规造纸工艺后即成夹筋

加强纸。所述设备通过其包括的机架、集线装置、往复布线装

置、线网输送装置和线网引入装置实现上述方法。本发明具有

高速成网、保持网形好、可长时间高效连续生产夹筋加强纸的

优点。

<REC>

<申请号>=CN00122048.9

<名称>=无尘纸及无水造纸方法和专用造纸设备

<申请（专利权）人>=方力平;华伟达;程怡群

<发明（设计）人>=方力平;华伟达;程怡群

<申请日>=2000.08.01

<地址>=311400浙江省富阳市铁疗家属区2幢501号

<摘要>=本发明涉及的是一种无尘纸、无水造纸方法以及

专用造纸设备,它选用木浆粉碎料和低熔点复合短纤维料作为

主要原料,按比例混合并经专用造纸设备——成型器上网成

型、加热或喷胶定型后制成纸成品;其成型器采用单向风压、过

滤筛网成型上网构成,使本发明具有工艺合理、简单,节约水资

源,不会污染环境,使用场地不受限制等特点。

<REC>

<申请号>=CN00122183.3

<名称>=一种生产石膏纤维的方法

<申请（专利权）人>=韩晨光

<发明（设计）人>=韩晨光

<申请日>=2000.08.03

<地址>=047500山西省潞城市城关粮站

<摘要>=本发明公开了一种石膏纤维的生产方法,其生

产步骤为:破碎——粉碎——净化——制晶——脱水——干

燥——成品。本发明所生产的产品比普通石膏纤维的晶须长,

本发明作为增强剂主要用于塑料、橡胶、造纸、涂料等行业,

无论是在纯度、白度和结构方面,还是在应用领域和应用效果

方面,都优于普通石膏纤维。

<REC>

<申请号>=CN00123962.7

<名称>=利用造纸废水生产高掺量粉煤灰烧结砖的方法

<申请（专利权）人>=翟冠杰

<发明（设计）人>=翟冠杰;李学林;翟松梅

<申请日>=2000.10.27

<地址>=253023山东省德州学院化学系

<摘要>=本发明涉及一种利用造纸黑液生产高掺量粉煤

灰烧结砖的方法,包括原料处理、配比、均化、真空挤出成型、

切坯、码坯、干燥焙烧等工艺过程,制得的高掺量粉煤灰烧结砖

达到国家检测标准,且成本比实心粘土砖降低一半,并具有节约

资源、减少污染等环保效益。

<REC>

<申请号>=CN00123277.0

<名称>=一种利用废麻弃物生产防锈原纸的方法

<申请（专利权）人>=沈阳市天然纤维研究所

<发明（设计）人>=罗少初;霍庆元

<申请日>=2000.11.21

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区太白山路4号

<摘要>=本发明属于造纸技术,更确切的说是一种利用废

麻弃物生产防锈原纸的方法。利用废麻弃物生产防锈原纸的方

法,以废麻弃物为原料,将废麻弃物剪断,经除尘、预浸、投入蒸

球,进行蒸煮处理,蒸煮剂为尿素和火碱,催化剂为硫磺。本发明

以废麻弃物为造纸原料,充分利用再生资源,有利于降低生产成

本。其工业废液属于氮肥,易于生化处理,并可以制取复合肥料,

同时有利于环境保护,综合经济效益高。

<REC>

<申请号>=CN00122406.9

<名称>=生物降解脱木素——机械制浆技术

<申请（专利权）人>=张新球

<发明（设计）人>=张新球

<申请日>=2000.07.28

<地址>=542800广西壮族自治区贺州市建设东路西园巷40号

<摘要>=生物降解脱木素——机械制浆技术,属于一种无

污染造纸技术。采用木素降解微生物将造纸原料中的木素适当

降解后,通过机械磨解制浆而获得低浆产品。生产过程中生产用

水可全部循环使用,无废水排放;生物降解过程中,原料不需灭菌

处理,全过程不需无菌操作,生物降解过程,可在原料堆垛存放过

程中完成,易于实现工业化大规模生产,设备投资少,产品质量好,

生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN00127499.6

<名称>=纸模餐具用的防水剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=复旦大学;夏历

<发明（设计）人>=徐鹏;夏历

<申请日>=2000.11.23

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明是一种制造纸模餐具用的防水剂其制备

工艺。采用热塑性丙烯酸脂类共聚物和经醚化阻聚处理的热固

性聚羟基三聚氰胺,使两者通过互相交联形成新的结构物。制得

的防水剂既具有优良的防水效果,又具稳定的特性,是纸模餐具

制备中的理想添加剂。

<REC>

<申请号>=CN00128040.6

<名称>=造纸废弃填料的回收利用方法及专用风选设备

<申请（专利权）人>=朱国和

<发明（设计）人>=朱国和

<申请日>=2000.11.27

<地址>=354000福建省邵武市八一路66号物资局宿舍

<摘要>=本发明公开了一种造纸废弃填料的回收利用方

法及专用风选设备,原料需配成碳酸钙的重量含量不低于50%,

经淘洗、烘干后用专用风选设备一次风选,再加入粉碎的含

MgO较高的矿物混合后经专用风选设备二次风选,热风温度均

为100℃～300℃,较低的温度降低了能耗,专用风选设备为直通

式,结构简单,维护方便,因此相对节约了治理费用,有效地保护

了环境,得到的滑石质墙面粉饰专用材料还可为企业产生新的

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00128041.4

<名称>=含有造纸废料污泥的微生物菌肥及其制备方法

<申请（专利权）人>=朱国和

<发明（设计）人>=朱国和

<申请日>=2000.11.27

<地址>=354000福建省邵武市八一路66号物资局宿舍

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸废料污泥制备的微

生物菌肥及其制备方法,它是由污泥、造粒剂如高岭土、固氮剂

如沸石、中和剂如白云石和重钙经混合、筛选、挤压、造粒制

得的,其主要有机肥份重量含量:N为0.6%～1.2%,P为0.2%～

0.5%,K为0.6%～1.2%,这样可将造纸废料污泥完全转化为微生

物菌肥,不仅节约了治理费用,还可为企业赢得新的经济效益,同

时有效地保护了环境。

<REC>

<申请号>=CN00128044.9

<名称>=载波式测量自振频率及应用系统

<申请（专利权）人>=李林海

<发明（设计）人>=李林海

<申请日>=2000.11.27

<地址>=266034山东省青岛市福州北路129号2号楼3单元402室

<摘要>=本发明属于测量工程及应用技术。在物质的振动

频率测量方面，缺少一种能够用于普通工程技术的物体的自振

频率测量方案。这就限制了“次声谐振”在工程技术方面的有

效应用。本发明的特征是用超声波载波测量物质的自振(固有)

频率并应用于拆除、剥离、移位、筛选、破碎工程技术。应用

本发明可设计制造建筑物防震等级测量仪器。在造纸制浆、矿

石选择、医疗、娱乐、军事、考古等领域均可使用本发明设计

制造:测量与应用一体化的电子机械装置。

<REC>

<申请号>=CN00127822.3

<名称>=低毒安全烟片和含中草药理疗烟片

<申请（专利权）人>=周龙英

<发明（设计）人>=周龙英;葛永乐

<申请日>=2000.12.07

<地址>=201615上海市沪亭路88号(九亭苑)28号502室

<摘要>=一种低毒安全纯烟草烟片和具有理疗作用的含

中草药烟片及其制造方法。所述方法是将烟草分成烟叶(烟末)

和烟杆,分别切制浸泡后进行磨浆、打浆,通过过滤法、离心法、

重量法,把木质层、铬(Cr)化合物、易产生焦油的有害物质等进

行分离清除,制成低毒、安全的纯烟草浆液,并参照造纸法,将烟

草浆液制成低毒安全烟片。同样,将中草药按烟薰疗法的经典配

方配伍后进行切制、浸泡、磨浆、打浆,通过过滤法、离心法、

重量法把灰份等分离清除,制成清洁的中草药方剂的浆液,同时

将芳香型的中草药进行粉碎,用溶剂浸泡后采用回流法提取有

效成份,按配方加入中草药浆液中,再按纯烟草浆液∶中草药浆

液=10∶1～3的比例,参照造纸法制成具有止咳、化痰、通窍、

提神醒脑等理疗功效的含中草药烟片。本发明烟片既满足人们

对烟草的嗜好,又大大地减少了烟草对人体的毒害。

<REC>

<申请号>=CN00130101.2

<名称>=玄武岩－白云石复合纤维的制备

<申请（专利权）人>=尚德库

<发明（设计）人>=尚德库

<申请日>=2000.10.13

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽1号路保寿里建设楼31门604

<摘要>=本发明涉及一种造纸纤维的制备,它属于一种玄

武岩一白云石复合纤维的制备。该制备是通过以下步骤完成

的：1.配料;2.熔融;3.成纤;4.除渣;5.增白软化。本发明的特点是:

采用该制备方法所制得的纤维其长度小于8毫米,平均直径小

于3微米,经过除渣处理其纤维渣球含量低于2%,增白软化工序

使纤维的耐折度为6次以上,撕裂度2500米以上,出料白度60

—70%,使用本方法制出的纤维用来造纸可替代原造纸原料的

80%,其成本约为原造纸原料的50%。该复合纤维具有抗腐蚀、

耐温、防火、吸湿变形小和强度高等物化性质。

<REC>

<申请号>=CN00130364.3

<名称>=玄武岩－白云石复合纤维纸

<申请（专利权）人>=尚德库

<发明（设计）人>=尚德库

<申请日>=2000.11.03

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽1号路保寿里建设楼31门604

<摘要>=本发明涉及一种复合纤维纸,特别是一种玄武岩

－白云石复合纤维纸。其主料为玄武岩－白云石复合纤维及纤

维纸干浆,所用主料按重量百分比玄武岩－白云石复合纤维为

20-63%;纤维纸干浆为37-80%;辅料为松香胶、明矾、滑石

粉。玄武岩－白云石复合纤维纸在原料用量上可节省自然资源

达63%;利用该原料生产复浆板或直接造纸,其成本约为木浆、

草浆或普通纸浆的60%;此种玄武岩－白云石复合纤维纸可用

作家具贴面纸、墙壁装饰纸、文教纸、包装纸和各类纸板,与现

有的普通草浆纸和木浆纸相比较,该纤维纸具有抗腐蚀、耐高

温、防火、吸湿变形小和强度高等物理性质。

<REC>

<申请号>=CN00129382.6

<名称>=一种以造纸黑液作为驱油用碱的采油方法

<申请（专利权）人>=石油大学(华东)

<发明（设计）人>=赵福麟;高晓勇;张贵才;秦积舜

<申请日>=2000.12.05

<地址>=257061山东省东营市北二路271号

<摘要>=一种以造纸黑液作为驱油用碱的采油方法,它主

要是通过采用造纸黑液作为驱油用碱,使其与表面活性剂、聚合

物构成多元驱油体系,并通过采用准三组分相图对黑液体系配

方进行优化和特定计算公式确定用量来达到提高原油收率的

目的。

<REC>

<申请号>=CN00129350.8

<名称>=建筑沙浆混合料配制方法

<申请（专利权）人>=王风池

<发明（设计）人>=王风池

<申请日>=2000.11.23

<地址>=253000山东省德州市德城区二屯镇纪家店村

<摘要>=一种建筑沙浆混合料,特点是将造纸白泥膏、电石

膏、粉煤灰等工业废弃物按比例备料,搅拌均匀制成建筑用混合

料,代替白灰,即降低了生产成本,又有效的利用了三种工业废弃

物,避免了环境污染,其效果优于白灰,产品具有制作简单使用方

便、无毒、粘接性好等优点。

<REC>

<申请号>=CN00133317.8

<名称>=一种用于石油开采的乳化降粘剂

<申请（专利权）人>=李大昌

<发明（设计）人>=李大昌

<申请日>=2000.11.24

<地址>=100007北京市东城区美术馆后街西杨威胡同6号

<摘要>=本发明涉及石油开采用的乳化降粘剂。它含有造

纸黑液树脂、作为改进剂的脂肪酸钠,表面活性剂,氢氧化钠和

水。本产品的降粘率可高达80%,能降低蜡熔点,极易溶于水,无

毒,对人体无害,制造工艺简单,产品成本低。

<REC>

<申请号>=CN00134936.8

<名称>=一种造纸方法

<申请（专利权）人>=朱秀刚

<发明（设计）人>=朱秀刚

<申请日>=2000.12.10

<地址>=324400浙江省龙游县健康路13－2号

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法,本发明将淀粉物类与

植物纤维及水溶性高分子材料混合,经挤出膨化产出片状和其

它型状的纸品。采用上述技术,经过较为简单的工艺过程,即可

生产各种性能的纸品。可拓展纸品的功能,保护生态环境产生作

用。

<REC>

<申请号>=CN00135609.7

<名称>=再生造纸污水处理剂及其处理污水的方法

<申请（专利权）人>=马宏恩

<发明（设计）人>=马宏恩

<申请日>=2000.12.14

<地址>=710043陕西省西安市公园北路36街坊1号楼2门1层

<摘要>=本发明属于再生造纸污水处理技术,其污水处理

剂包括A料和B料。将0.85～1.25%的聚丙烯酰胺加入到水中,

得a料;将3.5～4.5%的壳聚糖和53～55%的冰醋酸与水混合,

得b料;取82～87%的a料、9～11%的b料和4～8%的氢氧化

钠进行混合,即得A料。将2～5%的氯化钠、2～5%的氯化钾、

8～12%的硫酸铝钾加入水中,得B料。污水处理是将A料和B

料分别投入精浆和废纸研磨时产生的污水中。本发明不但投资

低,而且可使成品纸增加7%左右。

<REC>

<申请号>=CN00136572.X

<名称>=罐形精滤机

<申请（专利权）人>=孙志远

<发明（设计）人>=孙志远

<申请日>=2000.12.20

<地址>=453000河南省新乡市解放路276号附20号

<摘要>=本发明公开一种大型液体清滤设备,包括有环壁

式可拆装复合滤面层。可周转的膨体筒以及与之联通的吸附器,

在有胶裙与泡沫橡胶辊的配合下组成的吸附器,可以有效形成

的液体阻隔装置,设在顶端的引风机和驱动设备,可以使滤层面

持续得到清除,维持本清滤器的定值滤通量,是处理工业废水的

一种理想工具,尤其是用于造纸残浆的滤出。

<REC>

<申请号>=CN00804546.1

<名称>=含有两亲部分的改性多糖

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施罗德;D·A·克拉拉汉;M·T·高勒特;T·G·香农

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=通常用在造纸工业中作为增强剂、表面上胶剂、

涂层粘合剂、乳化剂和粘合剂的改性多糖(诸如淀粉、树胶、壳

聚糖、纤维素、藻酸盐、糖等)可与两亲烃类(即表面活性剂)组合

到单一分子中,所述两亲烃类通常用在造纸工业中以控制吸收、

改善柔软度、增强表面手感以及充当分散剂。所得到的分子是具

有表面活性部分的改性多糖,取决于所使用的具体结合,所述改性

多糖可提供一些潜在益处,包括:(a)并不赋予刚度的增强助剂;(b)

并不降低强度的软化剂;(c)具有改进的湿/干强度比的耐湿强

度;(d)具有减少起毛和崩塌的剥离剂;(e)具有控制吸收的增强助

剂;以及(g)具有改进触觉性能的表面上胶剂。

<REC>

<申请号>=CN00811133.2

<名称>=除气离心装置,泵送流体和其除气工艺及生产纸或纸板工艺

<申请（专利权）人>=珀姆技术有限公司

<发明（设计）人>=P·O·梅南德

<申请日>=2000.06.02

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明是关于一种如同泵那样的除气式离心装

置,以及关于对流体进行泵送和除气的工艺过程。这个装置具有

一个可旋转的空心转桶(20),它的一端与一个静止的流体入口

(14)相连而另一端则与静止的流体出口(16)相连接,转桶的中央

则有一个排气管(36)。转桶(20)的入口处有一个带铲斗形叶片

(24)的叶轮(26)。这个叶轮(26)使转桶进口端内的流体的流速加

快并且旋转,而其旋转的圆周流速比转桶进口端的圆周速度更

高。这种装置对于在造纸机上造纸或纸板时对循环水进行泵送

及除气是特别有用的。

<REC>

<申请号>=CN00813784.6

<名称>=阳离子改性的多糖

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=迈克尔·D·弗尔班纳克;谢里·L·汤姆森

<申请日>=2000.09.07

<地址>=美国华盛顿州

<摘要>=一种表面电荷增强的改性多糖。多糖被改性而含

有一种阳离子聚合物,优选一种聚季胺,多糖的表面电荷范围为

约+5至约+20mV。可以有利地将所述的保留性能增强的改性

多糖加入造纸配料中。

<REC>

<申请号>=CN00816785.0

<名称>=疏水缔合聚合物在制备纤维素纤维组合物中的使用方法,和包括疏水缔合聚合物的纤维素纤维组合物

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=约翰·C·哈林顿;华始·T·张

<申请日>=2000.11.30

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明披露了一种造纸方法和组合物，其使用作

为助滤剂的一种水溶性疏水缔合聚合物，所述聚合物是由如下

单体制得的共聚物，所述单体包括：疏水烯属不饱和单体，和

非离子烯属不饱和单体、阳离子烯属不饱和单体及阴离子烯属

不饱和单体中的一种或多种。

<REC>

<申请号>=CN01102250.7

<名称>=造纸废水制造活性炭的综合处理方法

<申请（专利权）人>=石家庄师范专科学校

<发明（设计）人>=吴建军;吴宝贵;胡瑞省;王东军;史平乐;张国彬;阎江敏;马振山;张会军;邢书彬

<申请日>=2001.01.20

<地址>=050801河北省石家庄市高新技术产业开发区长江大道6号

<摘要>=一种将造纸综合废水经过化学絮凝直接生产活

性炭的综合处理方法,使用氯化铁盐作为絮凝剂和活化剂,将综

合废水的絮凝沉淀物加入活化剂直接干燥、活化制造活性炭,

收率高、质量好。絮凝剂和活化剂回收循环利用、将造纸综合

废水、生产活性炭废水混合处理循环利用,消除了2种工业排放

水的污染。

<REC>

<申请号>=CN01102652.9

<名称>=生物洁净型煤固体燃料

<申请（专利权）人>=金熙濬;吕国庆

<发明（设计）人>=金熙濬;吕国庆;定方正毅

<申请日>=2001.02.08

<地址>=300192天津市南开区鞍山西道三潭东里7－1－511

<摘要>=一种生物洁净型煤固体燃料,其特征为:在煤粉中

混合加入Ca、Mg质脱硫剂,Ca/S或Mg/S的摩尔比在1－2之

间,加压成型;并在成型后的型煤固体燃料的表面附着Ca(OH)<SUB>2</SUB>、CaO、CaCO<SUB>3</SUB>,制成表面呈白色的型煤复合固体燃料。本发明达到了廉价高效脱硫的目的。同时,使用造纸废弃的黑液作为型煤的粘结剂,又可以获得脱硝效果。本发明为高硫含量的劣质煤得以廉价高效清洁利用提供了切实可行的方法。

<REC>

<申请号>=CN01104851.4

<名称>=抗虫纸生产技术

<申请（专利权）人>=曾绍友

<发明（设计）人>=曾绍友

<申请日>=2001.02.19

<地址>=572700海南省昌江县农业发展银行

<摘要>=抗虫纸生产技术属造纸技术领域,是在现有造纸技

术基础上的方法变造,只是在将要起浆的纸浆中,使用物理的而非

化学的方法均匀混入0.5%－1%(更科学的比例待进一步验证)的

具有杀虫或抗虫且不易挥发的药物(要求对人畜无害,如丙烯除虫

菊酯等)然后成形,纸张成型后即有了较长时期的抗虫作用,本方

法简单易行,属该技术领域的普通技术人员均能实现。

<REC>

<申请号>=CN01104494.2

<名称>=一种重质碳酸钙表面包覆纳米碳酸钙的方法

<申请（专利权）人>=盖国胜

<发明（设计）人>=盖国胜;刘利人;樊世民

<申请日>=2001.02.27

<地址>=100085北京市海淀区上地东里二区11号楼3门501

<摘要>=本发明是一种制备纳米碳酸钙－重质碳酸钙复

合纳米材料的新方法。该方法结合物理法和化学法制备颗粒这

两种方法的优点,对物理法制得的重质碳酸钙表面用化学法沉

积纳米碳酸钙颗粒,从而制得复合纳米碳酸钙－重质碳酸钙颗

粒。这种复合颗粒既保存了重质碳酸钙颗粒的形态可以保持填

料的添加量较大以减低成本,同时其表面又被纳米的轻质碳酸

钙所改性,具有较低强度从而降低魔损。而且重质碳酸钙的表面

被纳米轻质碳酸钙包覆后作为填料在应用中具有高的白度及

良好的分散性。因此这种复合颗粒是一种在造纸、塑料、橡胶、

涂料等领域具有巨大应用前景的新型材料。

<REC>

<申请号>=CN01103928.0

<名称>=木质素增效氮肥的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=穆环珍;曾文;黄衍初;杨问波

<申请日>=2001.02.15

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明提供一种增效氮肥的制备方法。以造纸废

液回收的木质素为增效剂及少量粘结助剂等,与普通氮肥复配

后粘结合成为增效氮肥。本方法工艺过程简短、处理成本低。

对照普通肥料,其水溶性弱、挥发性低;可减少氮肥随水流失与

大气挥发损失及对生态环境造成的破坏。田间施用肥效长,可提

高肥料利用率、节肥增产;木质素无毒无害、不残留、来源广泛,

在土壤中转为腐殖质起土壤改良剂作用。其应用可获得良好的

经济和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN01105623.1

<名称>=氨烃基聚有机硅氧烷及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=安秋凤;李临生;陈孔常

<申请日>=2001.03.07

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种氨烃基聚有机硅氧烷及其制

备方法和应用。本发明氨烃基聚有机硅氧烷以含氢硅油、羟基

硅油与烯基环氧化合物为原料,经环氧化形成中间体再与有机

胺进行胺化制得,用优选的表面活性剂在一定pH条件下乳化可

获得稳定乳液。稀释后作织物整理,能使织物获得良好的柔软、

滑爽手感和较佳的白度。也可作为柔软剂、调理剂、表面处理

剂等用于皮革造纸、日用化工等方面。

<REC>

<申请号>=CN01105406.9

<名称>=单根多色段纤维及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.02.23

<地址>=400044重庆市沙坪坝区松林村215－1号

<摘要>=本发明涉及一种制造防伪纸用的彩色纤维及其

制造方法,具体说,它是一种至少由二个具有明显视觉差异的单

色段纤维组成的单根多色段纤维,依据在单根纤维上印染不同

颜色的单色段时,其单色段纤维间对接点处不会有丝毫错位,而

用印刷方法印刷彩色细线对接在接点处绝对存在错位,利用这

种差别的向存在,当这种彩色纤维在造纸过程中被加入到纸中

时,有印刷很难模仿其视觉效果的特性。

<REC>

<申请号>=CN01107497.3

<名称>=层压式纸质防透光防伪造卡片及其制造方法

<申请（专利权）人>=深圳市纬连科实业有限公司

<发明（设计）人>=宋扬;杨准

<申请日>=2001.01.21

<地址>=518103广东省深圳市宝安区福永镇凤凰村第二工业区B04栋

<摘要>=一种层压式纸质防透光防伪造卡片和基材,包括

调节卡片厚度填料层3,尤其还包括防透光层4;该填料层3包含

有浆造纸张。该卡片的制造方法包括正背面制版、印刷和层

压。所述层压还包括在纸层之间涂粘合剂、粘合;在至少一层纸

上涂防透光涂料并在一定温度、压力下层压。其优点在于成本

大幅降低,密码安全性好,而且纸质卡片废弃后可降解,有利环

保。

<REC>

<申请号>=CN01106695.4

<名称>=用人工速生构树的树皮(HAP法)和树杆(APMP法)制纸浆

<申请（专利权）人>=张志芬

<发明（设计）人>=张志芬;聂勋载;聂青

<申请日>=2001.05.11

<地址>=430068湖北省武汉市武昌南湖湖北工学院南区25楼202室

<摘要>=本发明属于造纸工业用人工培育的,构树制纸浆

的新工艺。其特征是:树皮经强化备料用HAP法制树皮浆。构

树杆用APMP法制化机浆。两种工艺均为国内外首创。采用:

常压、低温、低碱、高浓、短时间的制浆工艺。蒸煮与漂白合

二为一同时完成。本发明不仅获得:高白度、高质量、高得率、

低消耗的皮浆和杆浆。而且污染负荷低,制浆废液可与中段废水

一并处理,实现清洁生产。

<REC>

<申请号>=CN01107892.8

<名称>=生物预处理制备化学机械草浆的工艺

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=卢雪梅;胡明;段永成;高培基;曲音波

<申请日>=2001.03.16

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种生物预处理制备化学机械草浆

的工艺,属于制浆造纸技术领域。包括如下步骤:草类原料→蒸

煮灭菌→微生物处理→化学预浸→机械磨解→无氯漂白→漂

白纸浆。其中微生物处理所用菌株为木质纤维素降解微生物,

生物处理条件一般为25～35℃,培养5～6天。本发明制备的化

学机械草浆强度高、可漂性好、污染负荷低,裂断长可达4000～

5000米,白度能达到60～70%ISO,可用于抄造中高档包装纸、

新闻纸和书写纸等。

<REC>

<申请号>=CN01109003.0

<名称>=新型蒸发器及用其连续生产38－58%氯化钙液的工艺

<申请（专利权）人>=岳中洲

<发明（设计）人>=岳中洲

<申请日>=2001.02.27

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽河北工业大学知识产权办公室

<摘要>=一种新型蒸发器及用其连续生产38～58%氯化

钙液的工艺,其流程是采用低焓值蒸汽强制循环及特殊进液方

式多效蒸发。加热室换热部分用钛材或不锈钢材制作,上循环管

的倒U形管是变径管,循环液出口从分离室的中心部位引出,原

料液进口在上循环管倒U形管下行侧和下循环管下行段上部,

分离室进液口距除沫器1.8～6.5m,进液口以下容积是系统容积

的55～95%,完成液出口在分离室的底部。本发明投资少,流程

短,操作简便,节能效果好。适用于氨碱厂、盐化工、造纸等有CaSo<SUB>4</SUB>结疤的工艺中。

<REC>

<申请号>=CN01108001.9

<名称>=一种臭氧氧化水处理的方法

<申请（专利权）人>=张绍荣;王云波

<发明（设计）人>=张绍荣;王云波

<申请日>=2001.01.01

<地址>=221000江苏省徐州市铜山新区淮河路6号楼

<摘要>=本发明公开了一种水处理的方法,可用于各种生

活污水、造纸污水的水处理。主要技术方案是利用臭氧氧化和

电气浮相结合的方法,先将水过滤除去悬浮物及较大生物,再在

臭氧化室进行氧化降解除去水中有害物质等,再进行电气浮分

解。用该方法处理污水,解决了化学药物的二次污染,处理效果

好,可达到国家规定的排放标准。

<REC>

<申请号>=CN01112511.X

<名称>=染料染色废水处理高效脱色混凝剂系列

<申请（专利权）人>=詹伯君

<发明（设计）人>=詹伯君

<申请日>=2001.03.29

<地址>=310012浙江省杭州科技新村4幢3单元602室

<摘要>=本发明是一组脱色率高且稳定不返色、COD去除

率高、应用范围广的新型脱色混凝剂系列,包括基础药剂T2,与

铁盐、铝盐、镁盐和PAM等复合反应的T3、T4、T5、T6、

T7。可制成液体、胶体或固体。可广泛应用于染料、化工、石

化、矿山、轻纺、印染、造纸、食品等行业含高色度工业废水

的物化处理、生化处理预处理和后处理,以及城市综合污水处理

厂的预处理、后处理和污泥处理。

<REC>

<申请号>=CN01113802.5

<名称>=再生纸浆板的制造方法

<申请（专利权）人>=王春江

<发明（设计）人>=王春江

<申请日>=2001.04.03

<地址>=114047辽宁省鞍山市鞍龙路千山区唐家房镇

<摘要>=本发明涉及一种综合利用项目再生纸浆板的制

造方法,其特征是原料为稻壳、废弃旧纸张和水;将稻壳和废弃

旧纸张粉碎后送入搅拌机搅拌罐,再将水注入搅拌罐中,搅拌成

糊状料浆;再将料浆注入纱网模具,经热压机挤压成型;通过干燥

箱热烘干,制成再生纸浆板。本发明为绿色环保材料,用于殡葬

行业制造纸制环保棺,提高了纸棺的档次,体现了国人丧葬习

俗的现代文明。产品成本低、火化后无环境污染,是理想丧葬火

化用棺材料。

<REC>

<申请号>=CN01114620.6

<名称>=制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测量系统及测量方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=刘焕彬;沈文浩;谢益民

<申请日>=2001.04.12

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测

量系统及其测量方法。系统由蒸煮锅、瓦斯冷却器、蒸煮锅外

循环加热器、蒸煮锅外循环泵、取样阀、过滤器、流动槽、卡

伯值在线光谱分析仪、控制计算机、温度变送器、压力变送器

等通过管道和信号电缆线相连接和电气连接构成;其在线光谱

测量中首先建立卡伯值测量、预报、控制数学模型,再按测量方

法步骤逐步操作进行。本发明能应用光谱测量仪等组成的测量

系统和方法实现造纸生产过程中制浆蒸煮过程中纸浆卡伯值

的在线实时,准确、可靠的测量,进而控制纸浆卡伯值,提高纸产

品质量,有较高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01113980.3

<名称>=锥型纸纱管软体弹性囊压成型制造方法及设备

<申请（专利权）人>=刘洪涛

<发明（设计）人>=刘洪涛

<申请日>=2001.05.21

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区14区09栋2组4号

<摘要>=本发明涉及一种锥型纸纱管软体弹性囊压成型

的制造方法以及专用设备。纸浆锥形纸管成型器由外壳体、软

体弹性囊、脱水型芯构成;软体弹性囊将成型器内整个空间腔体

分隔成内、外两腔体;锥型纸纱管软体弹性囊压成型制造方法包

括:软体弹性囊扩张;往内腔内注入纸浆;向外腔内注入压力水等

步骤,本发明的好处是:生产成本低,劳动效率高,附加值大,经济

效益好,省掉造纸,运输等中间环节,具有节能和减少环境污染的

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01116093.4

<名称>=纸浆净化方法

<申请（专利权）人>=北京造纸七厂

<发明（设计）人>=张宝发;周占宝;章兆武;许震

<申请日>=2001.05.16

<地址>=101149北京市通州区滨河路126号

<摘要>=一种纸浆净化方法,包含下列工序:(1)用离心机除

去重杂质;(2)用跳筛除去轻杂质;(3)用CX筛除去粒径>2.0mm

的杂质;(4)用缝筛除去粒径>0.2mm的杂质;(5)用锥形离心除砂

器进行三级离心分离,从末级除砂器上端排出的良浆为最终纸

浆产品。本方法在用于废纸纸浆净化时,其除砂率和纸张回收率

均明显高于现有技术。可用含有80%废纸的纸浆抄制出完全符

合国标的办公用纸。能大量节约木材,对造纸工业和环境保护皆

具有重大意义。

<REC>

<申请号>=CN01115000.9

<名称>=一种麦草碱法制浆黑液零排放的方法

<申请（专利权）人>=潍坊学院

<发明（设计）人>=焦为成;林军;彭学伟;冯一民

<申请日>=2001.05.30

<地址>=261043山东省潍坊市胜利东街339号化工所

<摘要>=本发明涉及造纸废液的处理方法，尤其是对麦草

碱法制浆产生的黑液的综合处理方法。首先用聚丙烯酰胺作为

絮凝剂以酸析的方法分离木素，然后用硅酸钠固化淡黄水，将

得到的固化物用于生产水玻璃，生产出的水玻璃又可以作为固

化淡黄水的固化剂，剩余部分可以出售获利，水玻璃的生产过

程中产生的尾气可以导入到黑液吸收塔中，由黑液吸收其中的

二氧化碳、二氧化硫等有害成分。投资少、运行费用低、无二

次污染。

<REC>

<申请号>=CN01115276.1

<名称>=含药卫生纸巾及其生产方法

<申请（专利权）人>=张巨成

<发明（设计）人>=张巨成

<申请日>=2001.05.25

<地址>=715100陕西省大荔县宴宾楼对面果纸厂

<摘要>=含药卫生纸巾,是通过在造纸工序中,向其中添加

硫黄、雄黄、明矾、蛇床子等药物,使药物融入纸巾中,从而达

到杀灭虫源和菌源的目的。具有杀菌彻底,干净卫生,防止病菌

传染等特点,对一些常见妇科病还可起到辅助治疗的效果。

<REC>

<申请号>=CN01118767.0

<名称>=一种无冷炉逆旋道膛水裂解氢氧成火受助于煤(油、气、电)技术

<申请（专利权）人>=管理

<发明（设计）人>=管理

<申请日>=2001.06.12

<地址>=463500河南省新蔡县十里铺乡黎庙村

<摘要>=一种无冷炉逆旋道膛水裂解氢氧成火受助于煤

(油、气、电)的新技术,是以水为主功能源的创新设计,尤其可以

采用胆体逆旋道膛无冷干热炉之一次次燃烧技术水裂解氢氧

成火直接作为锅、窑炉及热电厂、城市工业(如城市污水,造纸

黑液等)废水净化并″无偿″馈有热出力(而使环保工程运行成

本远低于0)等现行燃煤、油、气及电热出力设备的取代能源至

少以实现现行等功能耗50%节约效率的水能源新技术。

<REC>

<申请号>=CN01117451.X

<名称>=造纸方法

<申请（专利权）人>=邱圣渊

<发明（设计）人>=邱圣渊

<申请日>=2001.04.22

<地址>=405212重庆市梁平县七桥镇梁平造纸厂

<摘要>=本发明为一种不用水、无污染的造纸新方法,它是

将纤维原料用物理的方法处理成纤维粉或纤维绒与水性粘合

剂、助剂混匀为泥状的纤维泥,再用挤出和压延成型法形成纸胎,

经烘干、压光而成纸类产品,并可消除污染,节约大量水资源,降

低生产成本和节省主流程及污染治理设备投资。

<REC>

<申请号>=CN01119431.6

<名称>=一种稻壳的综合利用方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=王子忱;郭玉鹏;宋利珠;赵纯

<申请日>=2001.05.25

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明涉及稻壳的综合利用方法。以稻壳为原料,可以制备亚微米级C/SiO<SUB>2</SUB>、纳米级二氧化硅、超高比表面积活性炭,同时可得到副产物纳米级碳酸钙,在制备过程中实现物质材料能源的充分利用。C/SiO<SUB>2</SUB>具有较好的补强作用,纳米级SiO<SUB>2</SUB>纯度高、质量好,可以广泛应用在橡胶、塑料、造纸、油漆涂料等行业。本方法具有工艺简单、制作方便、合理利用资源、产品附加值高、经济效益和社会效益均显著的优点。

<REC>

<申请号>=CN01119430.8

<名称>=二氧化硅纳米管和三氧化二铝纳米晶的制备方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=王子忱;宋利珠;赵敬哲;董文钧;杨少凤

<申请日>=2001.05.25

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明涉及一种以高岭土为原料制备二氧化硅

纳米管和三氧化二铝纳米晶的方法,综合利用各种有用元素,制

备二氧化硅纳米管、三氧化二铝纳米晶和硫酸钠(或氯化钠)。

产品可广泛应用在橡胶、塑料、涂料、油墨、造纸、建材、日

化等领域,特别作为橡胶、塑料制品的补强剂,二氧化硅纳米管

在价格上可以与任何低档补强剂竞争,在性能上可以与任何高

档补强剂竞争,其生产工艺简单,原料价廉丰富,性能优异。

<REC>

<申请号>=CN01120439.7

<名称>=一种气化型煤粘结剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=李登新;吕俊复;高永军;张建胜;岳光溪

<申请日>=2001.07.13

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=一种气化型煤粘结剂及其制备方法,涉及一种气

化用的型煤粘结剂。该粘结剂主要由其挥发份为10～30%的烟

煤、固型物含量为5%～40%的造纸废液、淀粉废渣以及少量

的十二烷基磺酸钠经物化作用制作而成。其特点是不仅有较高

的热态强度和热稳定性,粘性好,防水性高,而且制成的型煤在气

化炉中不易破碎,型煤热值不降低。同时,由于该粘结剂的主要

原料是煤及工业废料,因此成本较低。该粘结剂不仅适合烟煤制

气化型煤,也适用于无烟煤。

<REC>

<申请号>=CN01121508.9

<名称>=耐盐高糖芦苇的应用

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=2001.06.05

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13-1黄姿秀转

<摘要>=一种耐盐高糖(含糖量25－30%)芦苇,它可取代

粮食用于酿造酒精和取代木材用于造纸,从而节约大量粮食和

大片森林,并改善了生态环境,具有巨大的经济效益和社会环境

效益。

<REC>

<申请号>=CN01122997.7

<名称>=一种以烟梗、烟末为原料制造烟叶纸的方法

<申请（专利权）人>=杜荣安

<发明（设计）人>=杜荣安;孙世忠;张绍武;肖春杰;申恩

<申请日>=2001.07.31

<地址>=063001河北省唐山市路南区文化南北街

<摘要>=本发明属于造纸技术领域,具体指一种以烟梗、烟

末为原料制造烟叶纸的方法。该方法包括如下步骤(1)烟梗用水

浸泡后进行萃取,(2)萃取后的固形物进行粗、细两道打浆成烟

梗浆,(3)取重量百分比为50－95%烟梗浆、烟末和重量百分比

为5－50%的木桨或麻浆配成混和浆料,并加入占混和浆料重量

百分比为1－5%的增强剂及其它造纸助剂,(4)混和浆料用水稀

释后,上纸机抄造成烟叶纸。本发明原料中加入了木浆或麻浆,

从而改善了烟叶纸的强度,柔韧性,使其不易破碎,易于切丝加工,

并且疏松的结构使其本身密度小,填充值大,卷烟时省料,降低了

生产成本。同时降低了焦油含量,可用来卷制焦油含量低的香

烟。有极大的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01123582.9

<名称>=粉煤灰烧结砖专用添加剂

<申请（专利权）人>=张炯辉

<发明（设计）人>=张炯辉

<申请日>=2001.08.03

<地址>=063000河北省唐山市路北区郭大里建科楼109－3－302

<摘要>=一种粉煤灰烧结砖专用添加剂，由造纸废水、矿

化剂、有机活性剂组成，它按下述步骤生产，将造纸废水加温

至90－100℃，然后按10∶1的比例加入矿化剂反应10－20

分钟，使其降至常温，然后加入表面活性剂0.1－1，搅拌溶解

后，即为成品。本发明制造成本低，使用它制砖，可提高原料

的塑性，增强砖坯强度，能消除粉煤灰中的有害物质。

<REC>

<申请号>=CN01125326.6

<名称>=造纸中段污水治理工艺技术

<申请（专利权）人>=林连山

<发明（设计）人>=林连山

<申请日>=2001.08.10

<地址>=458000河南省鹤壁市朝霞街西段南一巷统建10号楼24号

<摘要>=本发明涉及一种造纸中段污水处理技术,其特征

是由沉沙沟(1)、纸浆回收装置(2)、污水调节池(3)、药液混合

槽(4)、高位加药槽(5)、沉淀分离池(6)药液混合槽(7)、高位加

药槽(8)、二沉池(9)、储水池(10)、污泥脱水机(11)、污泥脱出

水回流泵池(12)、组成的污水处理工艺技术。工艺中采用的特

制二号药,其特征为包括以石灰粉Ca(OH)<SUB>2</SUB>或以氧化钙CaO为主要成分的所有矿碴、硫酸铝或氯化铝AlCl<SUB>3</SUB>同类产品配制而成。

<REC>

<申请号>=CN01125327.4

<名称>=造纸中段污水治理工艺技术

<申请（专利权）人>=林连山

<发明（设计）人>=林连山

<申请日>=2001.08.10

<地址>=458000河南省鹤壁市朝霞街西段南一巷统建10号楼24号

<摘要>=本发明涉及一种造纸中段污水处理技术,其特征

是由沉沙沟(1)、纸浆回收装置(2)、污水调节池(3)、药液混合

槽(4)、高位加药槽(5)、沉淀分离池(6)药液混合槽(7)、高位加

药槽(8)、二沉池(9)、储水池(10)、污泥脱水机(11)、污泥脱出

水回流泵池(12)、组成的污水处理工艺技术。工艺中采用的特

制一号药,其特征为包括以金属镁矿渣或以氧化钙CaO为主要

成份的所有矿碴、废硫酸或盐酸同类产品配制而成。

<REC>

<申请号>=CN01124620.0

<名称>=水煤浆工艺治理亚硫酸盐造纸黑液

<申请（专利权）人>=河南中原环保工程有限公司;肖宝清

<发明（设计）人>=吴开祯;肖宝清

<申请日>=2001.07.25

<地址>=450053河南省郑州市同乐路13－1号

<摘要>=本发明涉及一种在采用亚硫酸盐制浆造纸工业

中，将产生的黑液制备成水煤浆，燃烧水煤浆达到消除黑液污

染的水煤浆工艺治理亚硫酸盐造纸黑液，将煤与亚硫酸盐法制

浆产生的固含量浓度为3－40％的造纸黑液一起按照重量比

1∶8－2∶1的范围制备成水煤浆，燃烧水煤浆消除废水污染，

具有投资小、运行成本低、安全实用、工艺技术先进、操作简

单易行等特点，可向所有造纸企业推广。

<REC>

<申请号>=CN01128527.3

<名称>=一种提取制浆造纸黑液养料配制食用菌栽培基料的方法

<申请（专利权）人>=阮键华

<发明（设计）人>=阮键华;新阳;王雄

<申请日>=2001.08.04

<地址>=412000湖南省株洲市高新区乡镇企业局科技大楼七楼

<摘要>=本发明涉及一种提取碱法制浆造纸黑液养料配

制食用菌栽培基料的方法,属制浆碱液的再生类。它要求先提取

碱法制浆造纸黑液,再向黑液中投入助凝剂、固化剂、絮凝剂,

并进行搅拌,将其中有机物、无机盐等养料物质固化析出,经脱

水处理后配加适量的木屑或植物秸秆屑、蔗糖、麦皮、石膏及

适量的石灰或碳酸钙和其它物质,再进行常规处理后即可作为

食用菌的栽培基料。本发明工艺简单,操作容易,效果显著,既可

开发利用黑液的价值、创造经济效益,又可避免其污染,适用于

各种规模的制浆造纸企业。它是一种理想的提取碱法制浆造纸

黑液养料配制食用菌栽培基料的方法。

<REC>

<申请号>=CN01129865.0

<名称>=非晶颗粒态淀粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=张本山;高大维;于淑娟;曾新安

<申请日>=2001.11.06

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=一种非晶颗粒态淀粉的制备方法,是对淀粉原料

进行交联改性,然后进行非晶化处理。本发明方法生产的非晶颗

粒态淀粉同时具有非晶性和颗粒性,就可以具有多晶颗粒态容

易对其进行分离、纯化、脱水、干燥及粉碎等后处理,可以生产

高纯度的产品以满足食品、制药等行业的需要的优点,又可以具

有非晶糊化态淀粉结构均匀、渗透性好、化学和生物反应活性

高、可加工性好、易生物降解和消化吸收、吸附性能好的优点,

可广泛地应用于食品、造纸、纺织、建材、化工、制药、石油、

环保、农业、林业和矿业等行业和领域。

<REC>

<申请号>=CN01129456.6

<名称>=控制有效微生物群(CEM)污水处理技术

<申请（专利权）人>=张文彬

<发明（设计）人>=张文彬

<申请日>=2001.06.21

<地址>=100011北京市东城区青年湖西里3－2－203室

<摘要>=技术领域：生物环境保护技术领域，污水处理工

程技术。背景技术：利用微生物可降解有机污染物的生化特性，

处理污水的工程技术，像国内外广为采用的A/O法污水处理工

艺，就是本技术的背景技术。本技术是在A/O法污水处理工艺

基础上，采用了某些理化因子诱导措施，从而提高了微生物处

理污水的有效性和广谱性。适合处理的污水，有：造纸、制药、

染料化工、焦化煤气、酒精、啤酒、酵母、曲霉等生产污水以

及城市生活污水等。

<REC>

<申请号>=CN01130416.2

<名称>=一种保证磨浆机用转、定子配合精度的加工方法

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.11.11

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种保证磨浆机用转、定子配合精

度的加工方法，属造纸机械制造领域，其主要特点是先将轴套

(2)、定子座(3)、转子(6)、定子(4)及转、定子间隙调整装置(7)

安装好，在定子座(3)上设置研磨底封盘(5)，将研磨砂装入转、

定子间后，封盖(8)封住端面，然后启动电机(1)，使研磨剂研磨

转、定子，直至达到精度要求。具有方法简单、周期短及加工

精度高的优点，可广泛应用于磨浆机的转、定子精度加工领域。

<REC>

<申请号>=CN01130534.7

<名称>=一种抄纸机压榨部

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.11.26

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种抄纸机压榨部,属造纸机械领

域。其主要内容紧贴下压辊(5)的外表面设置有一个引水装置

(3),所述引水装置(3)与下压辊(5)的接触端呈楔状。具有提高压

榨脱水效果,降低消耗的优点,可广泛使用于抄纸机领域。

<REC>

<申请号>=CN01130112.0

<名称>=一种水处理剂

<申请（专利权）人>=李蒙俊

<发明（设计）人>=李蒙俊;邹红林

<申请日>=2001.12.24

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院117号901

<摘要>=本发明涉及环境保护领域的一种新型的水处理

剂，其特征在于含有氯酸类及其盐类和水溶性铝盐类。使水处

理剂在处理废水过程中，不仅可以除去水中的悬浮物和胶体粒

子，降低COD、BOD值。而且还可以脱色，除臭以及可以使

处理后的废水或沉淀物回用等作用。本发明适用于处理造纸废

水、印染废水、油田废水(回注水)、食品废水、皮革废水等场

合。

<REC>

<申请号>=CN01132753.7

<名称>=一种包装板的制造方法

<申请（专利权）人>=汤利荣

<发明（设计）人>=汤利荣

<申请日>=2001.09.04

<地址>=311407浙江省富阳市三山镇汤家埠村

<摘要>=可节省木材及消除造纸厂废料的一种包装板的

制造方法，在婆美表读数24～28度的氯化镁水溶液中，以每

1Kg水溶液计加入0.75Kg～0.90Kg轻烧粉和0.2Kg～0.5Kg造

纸废料，制成混合料；在具有板体腔、加强筋腔以及支脚腔的

模具中，于支脚腔纵向埋入毛竹筋和玻纤丝，填入混合料；毛

竹筋和玻纤丝上部折弯埋入周围加强筋腔或中间加强筋腔；从

周围加强筋腔和中间加强筋腔的底部自下而上依次填入混合

料层、玻纤丝层、混合料层、玻纤丝层、竹筋层、混合料层延

展于板体腔全面积，再真入玻纤布层、混合料层、玻纤布层和

混合料层；然后送入烘房烘干后脱模。本发明适合于纸张产品

包装板的制造。

<REC>

<申请号>=CN01133343.X

<名称>=用矿物短纤维与植物纤维配抄石膏板护面纸的方法

<申请（专利权）人>=陈波;周建安

<发明（设计）人>=陈波;周建安

<申请日>=2001.10.24

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区同志街54号周建安

<摘要>=一种用矿物短纤维与植物纤维配抄石膏板护面

纸的方法，属于造纸技术领域，其方法是：矿物短纤维通过溶

解槽，送入配浆池或送浆管道中与纸

浆纤维混合，加矿物短纤维溶液浓度为2％—12％，其用量占

纸浆的10％—60％。其有益效果是：可节省大量木材，减少污

染，降低生产成本，提高护面纸的质量。

<REC>

<申请号>=CN01132156.3

<名称>=用于燃料电池电极气体扩散层的碳纤维纸材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海依极科技有限公司

<发明（设计）人>=王曙中;李灵炘

<申请日>=2001.11.09

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明提供一种用于燃料电池电极气体扩散层

的碳纤维纸材料。传统的碳纸存在着导电性、孔隙率等方面的

问题。本发明的碳纤维纸材料，以短高碳纤维为造纸浆液原料，

其特征在于，该短高碳纤维的长度分布于0.5毫米至5.0毫米

之间，其平均长度在1.0毫米至3.0毫米之间，其含量占重量

百分比96％至99％。由于在本发明的碳纤维纸材料中包含了

不同长短的短高碳纤维，这些不同长短的短纤维相互重叠缠

合，形成优良的导电体系，又具有分布均匀的孔隙，保证了气

体的均匀扩散，克服了传统电极气体扩散层的碳纸电阻率、孔

隙率以及均匀度等方面的缺点。本发明还提供一种制备上述碳

纤维纸材料的方法。

<REC>

<申请号>=CN01133708.7

<名称>=复合阻燃防火衬纸及其无污染生产方法

<申请（专利权）人>=银燕;舒中俊;周银

<发明（设计）人>=周银;舒中俊;银燕

<申请日>=2001.12.20

<地址>=610071四川省成都市青羊区鸣翠路1号消防总队宿舍5幢3楼5号

<摘要>=本发明涉及复合阻燃防火衬纸及其无污染生产

方法,以海泡石40～55,硅酸铝纤维35－40;夕线石5～10构成无

机阻燃物的重量百分比;各辅料的配料重量百分比(以固含量计)

为:聚乙烯醇∶甲基纤维素∶粘接剂∶渗透剂为50∶8∶20∶

22。制造时先将海泡石粉放入渗透剂溶液中加热浸泡,随后加入

硅酸铝纤维和甲基纤维素,最后加入夕线石、聚乙烯醇和其他辅

料进行搅拌制浆,入纸机造纸。本发明不含有苯基有机物和石棉

纤维,遇高温时不会释放有毒化学气体,在生产方法符合环保要

求,安全性能好。

<REC>

<申请号>=CN01133717.6

<名称>=一种机械制竹纸浆的工艺方法

<申请（专利权）人>=李斌

<发明（设计）人>=李斌

<申请日>=2001.12.21

<地址>=618000四川省德阳市长江西路一段37号市政府大楼6楼617室

<摘要>=我国竹资源丰富,是造纸的重要原料。传统制浆工

艺落后,竹料要在重碱环境中长时间蒸煮获取竹纤维,用碱量大,

耗能多,获纤维率低,生产周期长,而且严重污染环境。本发明提供

的机械制浆法可以克服这些弊端。它由原料处理、挤压出纤、浸

泡软化、和精磨成浆工序组成,特征是:挤压出纤工序,是用竹浆机

挤压竹料,在所产生的高温高压作用下将竹料中的竹纤维与竹汁

液分离,提取竹纤维;浸泡软化工序,是把竹纤维放到含碱1%～5%

的热碱水中浸泡1～2小时,使所含木质素和半纤维素软化溶解

精磨成浆工序,是将浸泡好的竹纤维放入磨浆机内,精磨成单体纤

维的浆料;本工艺具有生产周期短、节能耗、生产成本低、浆料

品质高而不污染环境等突出优点。

<REC>

<申请号>=CN01135295.7

<名称>=一种塑纤板的制造方法及其制品

<申请（专利权）人>=魏斌

<发明（设计）人>=魏斌;邱玉臣

<申请日>=2001.12.21

<地址>=272000山东省兖州市新兖镇八里铺村

<摘要>=本发明提供一种塑纤板的制造方法及其制品,以造

纸废渣为原料,先将造纸废渣进行脱水,然后加入造纸废渣重量的

5～15%的粘接剂,控制pH值大体上为中性并混匀,再经整平初定型

后,升温至100℃以上加压成型,最后经烘干而成。用所述的方法制

造的塑纤板制品可用于包装、装修、家具等行业。

<REC>

<申请号>=CN01134611.6

<名称>=膜覆偶联色素的制取方法

<申请（专利权）人>=赵先胜

<发明（设计）人>=赵先胜

<申请日>=2001.11.07

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区珞南街街道口小区4－8－1

<摘要>=本方法是用于配制色漆涂料、造纸、陶瓷、橡胶、

塑料、油墨、彩色水泥等产品的新型膜覆偶联色素的制取方法，

它是将基料载体先装入设有控温，控速的搅拌球磨机内，而后，

按照与基料载体的比例为75－80∶20－15，总质量之和为95

的组合关系加入颜料，搅拌碾磨使颜料均匀的包覆在基料载体

外层，再加入5％的偶联剂，使总质量之和为95的包覆料组合

成总质量之和为100。包覆料表面形成一单分子层的膜覆偶联

色素。其性能高于常规色素，且生产过程简单，耗能少，质量

好而成本低。

<REC>

<申请号>=CN01136193.X

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=本发明涉及一种防伪纸及其制造方法,特别涉及

一种主要由安全带与纸浆层组成的防伪纸,以及针对此防伪纸

在造纸工艺中实现的独特制造方法。本发明其特征在于:由一层

或多层纸浆层与安全带组成,安全带由边条与多根间隔排列并

连接着边条的横条组成,边条和横条构成有封闭区域,封闭区域

中有横条穿过纸浆层。本发明的效果是能杜绝仿冒者采用非造

纸方法进行仿制的可能,本发明的造纸机结构与现有造纸机有

本质的不同,其意味着无法通过对现有造纸机的改造来实现,因

而仿冒者的投入更是十分巨大的,故极难仿造,再加上造纸方式

的规模性及极难隐蔽性,法律打击十分容易,足以使造假者止步,

而使用者又极易识别防伪特征,在防伪包装、重要凭证、有价证

券、货币等领域有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01136687.7

<名称>=纳米材料改性的高强度纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;烟台华实科技开发有限公司

<发明（设计）人>=史艳林;江雷

<申请日>=2001.10.26

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明属于造纸领域，特别涉及纳米材料改性的

高强度纸及其制备方法。该方法包括对植物纤维进行疏解、打

浆制成植物纤维浆料，及对植物纤维浆料进行抄纸工序；其特

征是：(1).将有机蒙脱土加入到植物纤维浆料内，使其与植物

纤维结合，加热并同时搅拌，使有机蒙脱土转变为纳米蒙脱土，

并得到纳米材料改性的植物纤维浆料，其中，有机蒙脱土与植

物纤维的重量比为0.001－0.05；(2).将制成的纳米材料改性的

植物纤维浆料进行抄纸，制成纳米材料改性的高强度纸。强度

指标分别为：撕裂指数5－25mNm<SUP>2</SUP>/g；耐破指数1.5－8Kpam<SUP>2</SUP>/g；抗张指数15－70N.m/g；裂断长1.5－10Km。

<REC>

<申请号>=CN01139757.8

<名称>=一种治理造纸废水的微生物制剂及培养方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所

<发明（设计）人>=李君文;古长庆;晁福寰;郑金来;王新为;宋农

<申请日>=2001.11.30

<地址>=300050天津市和平区大理道1号

<摘要>=本发明涉及生物治理造纸废水的菌种及培养方

法，主要用草浆造纸废水的治理。造纸废水对环境污染较重，

主要污染源为制浆黑液。一般微生物较难在此废水中适应生

长。本发明涉及一种治理造纸废水的方法，基本上包括：1)从

环境中用各种专用培养基分离出：具有降解纤维素功能的菌，

具有降解木质素功能的菌，具有降解半纤维素功能的菌，对分

离筛选的各种高效菌株进行驯化、培养。2)取一种或多种具有

降解木质素、纤维素及半纤维素功能的菌株分别培养，加工成

液体或固体，然后根据造纸废水特点，将培养物按不同比例混

合，制成复合微生物；3)根据造纸废水的特点，调节曝气池中

废水的碳∶氮∶磷为一定比例，用选取的微生物组合对废水进

行处理。

<REC>

<申请号>=CN01140486.8

<名称>=海泡石薄页纸及其抄造方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=王继忠;高玉杰;张林栋;田义梅

<申请日>=2001.12.11

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=一种海泡石薄页纸及其抄造方法。属于造纸技

术。主要解决造纸污染大,成本高,抄造的纸不耐高温,吸水性较

小的问题。主要技术要点是将海泡石经超细粉碎、活化处理和

纤维打浆或疏解后,加少量纸浆纤维、树脂胶、助留助滤剂、沉

淀剂和水,送长网机抄造。该方法污染小,成本低,抄造的纸耐高

温,强度好。主要用于抄造薄页纸。

<REC>

<申请号>=CN01141319.0

<名称>=一种水煤浆助剂

<申请（专利权）人>=陈琴笙

<发明（设计）人>=陈琴笙

<申请日>=2001.09.27

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市杏林路155号佳木斯市高新技术创业中心三江草炭开发研究所

<摘要>=本发明涉及化工领域的一种水煤浆助剂。它由：

造纸黑液90－100克、pH8－10，草炭5－10克、腐植酸≥30％，

经混合、热化配制而成。该产品比其它助剂产品价格低廉，吨

浆助剂8－10元，仅是目前国产粉状助剂价格的1/5。它工艺

简单，可操作性强，无需特种设备即可生产助剂，可就地取材，

就地加工，就地使用。

<REC>

<申请号>=CN01144535.1

<名称>=白泥回收工艺

<申请（专利权）人>=崔木春;王岩民

<发明（设计）人>=崔木春;刘伟;牛丽萍;王岩民;宋柏平

<申请日>=2001.12.19

<地址>=065000河北省廊坊市光明西道39号廊坊霍伯尔机械有限公司

<摘要>=本发明涉及一种在造纸工业生产中产生的副产

物——白泥的回收技术。这种白泥回收工艺,包括以下工序:(1)

配料、(2)过筛除杂、(3)清洗、(4)加入CO<SUB>2</SUB>气体进行碳酸化处理、(5)过筛除杂、(6)初级储存,其改进之处在于还包括以下工序:(7)研磨、(8)过筛除杂。本发明的解决方案是在传统水洗法的基础上,增加了使用立式砂磨机的研磨工序及过筛除杂工序。立式砂磨机研磨是白泥精制处理的关键,通过这道工序可使部分硅盐分离和CaCO<SUB>3</SUB>颗粒均整精细。过筛除杂工序可使白泥在得到规整之后再剔除其中的硅、游离碳等杂质,然后作为造纸填料直接回填。这样既避免污染环境,又节约了资源。

<REC>

<申请号>=CN01805694.6

<名称>=在纸浆加工过程中向纸浆添加吸附性化学添加剂的方法和通过所说的方法制作的产品

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=芭芭拉·简·伯恩斯;路易斯·辛西娅·埃利斯·科;迈克·托马斯·古莱特;M·J·雷科斯基

<申请日>=2001.02.28

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=纸浆纤维可以用可吸附性化学试剂处理，随后在

造纸加工用水存在最少量的未吸附的化学添加剂。一种向纸浆

中添加可吸附性化学试剂的方法包括将从未干燥过的纸浆纤

维与水混合形成纤维浆料。向此纤维浆料添加可吸附性化学添

加剂。将此含有可吸附性化学添加剂的纤维浆料传送至成网用

装置中，在其中形成湿纤维网。可以将此湿纤维网干燥至预定

的稠度，由此形成干燥的纤维网，其中保留有约10至约100

％的可吸附性化学添加剂。将此干燥纤维网传送至造纸机，在

其中将干燥纤维网与水混合形成湿浆料。在其它实施方案中，

纤维浆料可以加工成屑片纤维或湿卷纤维。将此含有其上附着

有可吸附性化学添加剂的纤维的湿浆料通过造机传送形成品

质得到增强的成品纸或薄纸产品，由于在纸浆纤维上保留有可

吸附性化学添加剂。

<REC>

<申请号>=CN01807785.4

<名称>=由预卷曲组件编织的工业用纺织品

<申请（专利权）人>=阿斯坦约翰逊公司

<发明（设计）人>=詹姆斯·哈里森;马克·P·德波

<申请日>=2001.04.03

<地址>=美国南卡罗来纳州

<摘要>=本发明公开了工业用纺织品，如造纸织物，包含

许多预卷曲的热塑组件。所述预卷曲组件包含一定尺寸的刻

痕，这些刻痕在大小和形状上与一起编织织物的组件相补偿。

本发明还提供了所述组件的制造方法和纺织品的编织方法。

<REC>

<申请号>=CN01813915.9

<名称>=适用于造纸的(甲基)丙烯酸衍生物及其聚合物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=A·M·莫哈梅德;M·辛

<申请日>=2001.07.27

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=本发明公开了含有位阻基团的式(1)化合物、其聚

合物和这些聚合物在造纸过程中和脱水过程中的应用。

<REC>

<申请号>=CN01823103.9

<名称>=采用蛇麻酸控制生物的方法

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=亚力山大·W·布林;小约翰·M·克罗南;菲利普·S·戴维斯·戴维斯;迈克尔·J·迈耶;弗雷迪·L·辛格尔顿

<申请日>=2001.03.28

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及控制水系统如造纸系统、冷却系统和

多种类型生产用水系统中生物的方法，该方法包括向水系统中

添加蛇麻酸。本发明还提供包含蛇麻酸和造纸混悬液或粘浆和

/或添加剂如造纸添加剂的组合物。

<REC>

<申请号>=CN02100806.X

<名称>=用草浆造纸黑液生产木糖粉的方法

<申请（专利权）人>=邓州市老廷实业有限公司

<发明（设计）人>=马廷云;全国林;马冠

<申请日>=2002.01.24

<地址>=474172河南省邓州市构林镇邓襄路58号

<摘要>=本发明涉及一种由草浆造纸黑液生产木糖粉的

方法。为解决上述造纸黑液制造木糖粉，市场销售有困难的问

题，而提供一种由草浆造纸黑液生产木糖粉的方法。其产品具

有高质量和一定的亲水基因，增强表面活性。包括提取来自蒸

球原浆中的黑液；将所述黑液送入蒸发器中蒸发浓缩；然后送

入干燥塔中，用清洁热风进行干燥，制成粉。用本方法生产的

木糖粉，其中胶体分子有带电的核和溶剂化外壳，构成亲水基

因，从而具有一定的表面活性，如果将其掺入型煤中能起到粘

结力增强的作用。由于使用清洁热风进行干燥，使其产品的不

溶物质的含量降低，质量提高，市场需球量大。

<REC>

<申请号>=CN02100805.1

<名称>=常温常压生产木质素磺酸盐的方法

<申请（专利权）人>=邓州市老廷实业有限公司

<发明（设计）人>=马廷云;全国林;马冠

<申请日>=2002.01.24

<地址>=474172河南省邓州市构林镇邓襄路58号

<摘要>=本发明涉及一种在常温常压由草浆造纸的黑液

生产木质素磺酸盐的方法。针对一般磺化反应需在高温高压下

进行，反应条件要求比较高的问题，提供一种将碱法制浆的黑

液在常温常压下磺化，生成木质素磺酸盐的方法。包括如下步

骤：提取来自蒸球原浆中的黑液；将所述黑液送入蒸发器中蒸

发浓缩；在常温常压下进行磺化反应，首先加入甲醛，然后加

入亚硫酸盐加热反应；送入干燥塔中进行干燥制成粉末。由于

磺化反应加入甲醛和亚硫酸盐，可在常温常压下进行磺化反

应，本产品含有较多的磺酸基和羧基等活性基因，具有较好的

溶解性能及较高的表面活性和分散性能。主要用于分散染料和

还原染料以及水煤浆的分散与填充。

<REC>

<申请号>=CN02104218.7

<名称>=絮凝剂制备方法

<申请（专利权）人>=孙锡增

<发明（设计）人>=孙锡增

<申请日>=2002.02.11

<地址>=050031河北省石家庄市槐中路银通小区11－4－302号

<摘要>=一种用于印染、化工、电镀和造纸行业污水处理

的絮凝剂制备方法。其是将25－50%份额的KgH<SUB>2</SUB>O,在搅拌中分别加入35－70%份额浓度为30%的HCl、1－6%份额含量为10%的金属铝、1－6%份额含量10%的Al(OH)<SUB>3</SUB>、1－4%份额的Fe<SUB>2</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3</SUB>和0.005－0.009%份额的钾明矾。使用该产品进行污水处理,与现有技术相比,具有脱色、脱臭率高两倍以上,沉淀速度快一倍、沉淀物分子大1.5倍、投放量少一半以上,节省费用40%的优点。

<REC>

<申请号>=CN02102995.4

<名称>=一种将生物质能量形式进行转换的设备及其运行工艺

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2002.02.18

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=一种将生物质能量形式进行转换的设备及其运

行工艺一种将生物质能量形式进行转换后可以获得到极高品

位燃气的设备。由相互独立的‘加热系统’、‘干馏热解系统’、

‘预先加热及烟气隔离系统’、‘液体水封及卸料系统’四部

分组成。全炉膛可分为2～5个明显的温度区间,特别是炉膛内

有一个很有实用价值的高温区存在;加有拨料装置;采用水封和

充盈烟气隔绝空气;设置了充分的余热利用设施;结合治理造纸

污染和开发生物质能源工业实现双赢等因素,将使得该设备将

成为二十一世纪在环保和可再生能源产业方面必不可少的专

业设备。

<REC>

<申请号>=CN02103622.5

<名称>=人造纸管的制作方法及设备

<申请（专利权）人>=樊前防

<发明（设计）人>=樊前防

<申请日>=2002.01.31

<地址>=466231河南省项城县高寺乡席营行政村后老家自然村三队

<摘要>=本发明介绍了一种人造纸管的制作方法及设备，

属纸制品行业中制作纸管的技术和设备，其方法是使用废纸农

作物的秸秆和各种植物的茎秆经粉碎处理后代替纸为材料，使

用本发明的设备制作各种纸管。其特征是纸粉+水+粘合剂＝人

造纸管。纤维粉+水+蒸煮+填充料＝人造纸管。用本发明的方

法和设备可以生产普通中高档不同口径厚度的纸管。用本发明

的方法和设备能改变传统用纸制管的落后技术和设备。

<REC>

<申请号>=CN02104159.8

<名称>=一种利用造纸制浆反应制备混凝土减水剂的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=杨问波;穆环珍;黄衍初

<申请日>=2002.03.13

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及一种利用造纸制浆反应制备混凝土

减水剂的方法。它是以1000重量份纤维原料、2000－4000重

量份反应液、10－180重量份氢氧化钠、40－320重量份亚硫

酸钠、0－30重量份甲醛、0－1重量份蒽醌、0－40重量份硫

化钠在制浆蒸煮器中反应，得到的液体经浓缩、改性或经进一

步干燥后制得液体或固体混凝土减水剂。本发明产品性能指标

达到GB8076－1997的质量标准，制备工艺简单、生产成本低，

同时可有效解决造纸企业制浆废液污染问题。

<REC>

<申请号>=CN02109979.0

<名称>=一种茶制卷烟滤棒的制作

<申请（专利权）人>=梁永林

<发明（设计）人>=梁永林

<申请日>=2002.01.14

<地址>=265501山东省烟台市福山区八角镇峰台村

<摘要>=本发明公开了一种茶制可降解滤棒的制作，其特

征是：滤棒材料由5～100％的茶、0～95％的木浆，以及棉花、

膨大剂、工业用淀粉，由造纸设备制成卷烟滤棒芯纸，再经卷

烟滤棒成型机制成滤棒。本发明的过滤效果好、造价低、弹性

强、工艺简单，可提高卷烟滤棒的生产效率，提高卷烟的纯正

度、质量与个性，适合了社会发展需要，减少烟民吸烟导致的

病变发生和环境污染。特别是对环境污染和卷烟有害物质给人

类造成的身体伤害有遏制作用。提供了适于人类在21世纪对

卷烟个性化需求的可降解保健卷烟滤棒。

<REC>

<申请号>=CN02108682.6

<名称>=一种高效节能清洁型红麻韧皮生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所;周文春

<发明（设计）人>=刘正初;彭源德;冯湘沅;周文春;邓硕苹;段盛文;郑科

<申请日>=2002.04.18

<地址>=410006湖南省长沙市银盆南路66号

<摘要>=本发明涉及红麻韧皮生物制浆实用的高效节能

清洁型生产工艺。其技术方案包括：备料、配液与红麻韧皮接

种、湿润发酵、加热、酶处理、脱壳、打浆、洗浆(漂白)、磨

浆、制板(产品)等工序。采用本发明技术方案和“高效菌剂”

生产的红麻韧皮纸浆，当定量为40g/m<SUP>2</SUP>左右时，裂断长在9km以上、耐破指数在7.0KPa·m<SUP>2</SUP>/g左右、撕裂指数在7.5mN·m<SUP>2</SUP>/g左右。该产品的品质指标在国内外造纸行业中居领先地位。该发明具有低耗、节能、高产、优质、污染轻等特点。与常规化学制浆工艺比较，①工艺辅料减少54.55％；②动力能耗节省33.80％；③细浆得率提高5个百分点；④工业综合废水工业废水水质单一，SS、COD<SUB>cr</SUB>和BOD<SUB>5</SUB>的浓度比常规方法降低60％，可直接进入生物氧化处理且易于达标。

<REC>

<申请号>=CN02109692.9

<名称>=彩色照片制作灯箱片方法

<申请（专利权）人>=长春市共创数码科技有限责任公司

<发明（设计）人>=邓苏

<申请日>=2002.05.17

<地址>=130011吉林省长春市明德路甲1号

<摘要>=本发明涉及一种彩色照片制作灯箱片的方法，实

现本发明的工艺方法如下：①撕去背膜。将彩色照片背面的薄

膜均匀地撕去。②打磨纤维。将照片背面纸基上的毛纤维打磨

平整。③增造纸基。将树脂、清漆、油或蜡等增透材料均匀地

涂抹在照片的纸基上，数小时后照片的透明度增加。④增速保

护。将已增透的照片背面的增透材料略为擦干，上面加上保护

层。如塑料薄膜，透明清漆等。

<REC>

<申请号>=CN02110245.7

<名称>=蒸发浓缩循环式污水处理方法及设备

<申请（专利权）人>=丛树建

<发明（设计）人>=丛树建

<申请日>=2002.04.01

<地址>=264200山东省威海市统一路418号环翠区环保研究所

<摘要>=本发明属于污水处理领域。燃烧炉产生的烟火进

入直火常压式蒸发器内,与呈雾状的黑液混合加热,产生一次蒸

汽及一级浓缩液,一级浓缩液经过滤器过滤后喷入对流循环式

蒸发器内与空气对流自然蒸发,并产生二级浓缩液,二级浓缩液

进入加热器,一次蒸汽进入加热器对其内部的浓缩液进行不断

加热保持温度,加热后的浓缩液又回到过滤器,加热器内排出的

剩余蒸汽对预热器内的黑液进行预热。本发明适用于对造纸黑

液及高浓度污水进行蒸发处理。

<REC>

<申请号>=CN02110614.2

<名称>=煤系高岭土煅烧涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海沪裕实业有限公司

<发明（设计）人>=肖磊;蒋军华

<申请日>=2002.01.22

<地址>=201602上海市松江区佘山镇桃源西路288号

<摘要>=本发明涉及用于高档纸浆表层和油漆的涂料，特

别是以煤系高岭土为原料煅烧制得的优良涂料及其制备方法。

本发明所提供的涂料其微粒呈鳞片状，长径比达到1∶15；白

度为91～94.6％；小于2μm的粒度占90～92％；平均粒径为

0.45～0.46μm；粘浓度为70～72％；磨耗值为5.8～6.4mg/2000

次。其制备工序为：岩矿储存粗选→破碎→干式磨粉(包括磁选)

→湿式微细磨粉(包括磁选)→压滤脱水→干燥分级→煅烧→冷

却→产品。本发明所得产品白度超过美国ECC标准，粒级分

布稳定；粘浓度稳定，涂层均匀，附着力强，磨耗小。满足高

档制板纸、白板纸等造纸表层涂料和高级油漆涂料的使用要

求。

<REC>

<申请号>=CN02111136.7

<名称>=高效脱色剂

<申请（专利权）人>=费云凤

<发明（设计）人>=费云凤

<申请日>=2002.03.22

<地址>=311800浙江省诸暨市大唐镇文昌路6幢1单元202室

<摘要>=本发明公开了一种高效脱色剂，为微稠状半透明

液体，其理化指标应符合以下要求：pH(1％水溶液)值2.0－2.5，全铁(以FeSO<SUB>4</SUB>计)＞8％，氧化铝＞0.1％，氧化镁＞0.5％，水不溶物含量＜0.5％，液体稠密度(20℃)为1.16－1.18g/cm。本发明的制作工艺为：酸洗废液经过滤除去不溶物后，监测溶液浓度，若浓度过低则应进行浓缩处理，合格后加入反应槽，再投加经水洗的铝灰(氧化铝大于60％)和镁渣(氧化镁大于50％)，利用其自身的反应进行复合24小时即得产品。本发明适用于纺织厂印染、造纸等行业的污水、废水处理以及给水处理，特别适用于水质的pH值大于10.5的废水。

<REC>

<申请号>=CN02110367.4

<名称>=纸与纸板挺度剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=高延德

<发明（设计）人>=高延德;宋存领

<申请日>=2002.04.27

<地址>=262408山东省昌乐县乔官镇歇头仓

<摘要>=本发明涉及一种造纸助剂，具体是提供一种能提

高纸张及纸板挺度的高分子化合物及其制造方法，该挺度剂由

柠檬酸与硫酸铝的反应物，再与丙烯酰胺反应而成，它是将柠

檬酸水溶酸与硫酸铝在40－50℃温度下反应一定时间后，再加

入丙烯酰胺水溶液反应，滤去杂质，得到的淡黄色、半透明粘

状液体，本挺度剂用于造纸，将其加入到浆料中可提高纸与纸

板挺度、撕裂度和抗拉度，提高了成纸质量和档次，特别对于

再生浆纸，效果显著，促进了废纸浆利用，扩大了使用范围。

<REC>

<申请号>=CN02111637.7

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2002.05.10

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦1433室

<摘要>=本发明涉及一种嵌入安全带的防伪纸,由一层或

多层纸浆层与安全带(3)组成,其特征在于:安全带(3)由边条(4)

与多根间隔排列并连接着边条的横条(5)组成,其中横条(5)穿过

所有纸浆层(7)或所有纸浆层(7)的一部分。本发明能杜绝伪造者

用非造纸方法仿造的可能,由于制造本结构的专用造纸设备投

资巨大,加上造纸方式的规模性及难隐蔽性,法律打击十分容易,

故足以使伪造者止步,在纸币、有价证券、重要凭证及商品防伪

标识等领域有重要应用。

<REC>

<申请号>=CN02112724.7

<名称>=造纸废水的生态处理和资源化循环利用

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=左玉辉;唐亮;柏益尧

<申请日>=2002.03.07

<地址>=210093江苏省南京市鼓楼区汉口路22号

<摘要>=一种造纸废水的生态处理和资源化循环利用方

法，属于环境工程中的废水处理领域。它是利用生态工程技术，

造纸综合废水在沉淀池内进行BOD<SUB>5</SUB>∶COD<SUB>Cr</SUB>的比值调整，然后进入串联厌氧塘和兼性塘消化，排水在调节池内进行COD<SUB>Cr</SUB>∶N∶P比值调整后，通过输配水系统布入多组并联的地表径流湿地，出水优于造纸工业水污染物排放的一级标准，可经好氧塘储留、补充调节池所需清水，回流到地表径流湿地进行深度再处理。该方法克服了造纸废水营养结构不平衡、可生化性差的缺点，可稳定有效地实现造纸废水的生态处理和资源化循环利用。

<REC>

<申请号>=CN02113979.2

<名称>=白泥回收精制填料碳酸钙新工艺

<申请（专利权）人>=李清明

<发明（设计）人>=李清明;王桂林

<申请日>=2002.02.26

<地址>=413200湖南省沅江市跑马岭路188号8栋307房

<摘要>=本发明公开了一种造纸工业中制浆药液的再生

即碱回收生产中产生的副产物白泥回收精制填料碳酸钙新工

艺，它包括熔解槽、绿液澄清、苛化、白液澄清、白泥精制，

稀白液与碱炉熔融物加入熔解槽中，在熔解槽中对绿液进行提

纯处理，即在熔解槽中加入反应型絮聚沉淀助剂；在白泥精制

工艺中，增加研磨工序，即在白泥碳化后，用研磨机研磨，本

发明可以使白泥的白度提高实现白泥制填的需要的同时，实现

绿泥的真空过滤处理，减少钠盐的流失，提高碱回收率，在对

绿液提纯的处理工艺中仅采用加入助剂——石灰乳液，方法简

单，投资少，控制方便。

<REC>

<申请号>=CN02113761.7

<名称>=电渗式处理造纸黑液并回收碱和木质素的方法

<申请（专利权）人>=四川川投博士创新科技开发有限公司

<发明（设计）人>=舒煦;刘锦超

<申请日>=2002.05.21

<地址>=610041四川省成都市人民南路4段13号

<摘要>=本发明的电渗式处理造纸黑液并回收碱和木质

素的方法，涉及造纸黑液中除去生物污染、化学污染并回收碱

和纤维素的电渗式处理方法。旨在解决已有技术投资处理费

高、有二次污染、回收效果差的问题。本方法在电渗处理器(30)

的有负电极和正电极的直流电源电场的电解室中设置半透膜

(6)，将电解室分隔为负极侧的电解室(7)和正极侧的电解室(8)，

将清水和造纸黑液分别流经负极侧的电解室和正极侧的电解

室，获得从负极侧的电解室排出的碱溶液，从正极侧的电解室

排出的在处理液，加入铝离子沉淀剂，经分离获得含木质素的

有机物和清水。适用于分离工业废水中的某些有机污染物，如

印染工业废水中的染料等。

<REC>

<申请号>=CN02117989.1

<名称>=以纸为载体的治疗脚气的外用药贴

<申请（专利权）人>=邵建国;王闯;王世臣

<发明（设计）人>=邵建国;王闯;王世臣

<申请日>=2002.05.28

<地址>=453011河南省新乡市消防机械厂八区

<摘要>=本发明涉及一种以纸为载体的治疗脚气的外用

药贴,它由苦参、五倍子、明矾、蛇床子、生百部、土槿皮、白

鲜皮、木鳖子、蒲公英、败酱草、红花、五加皮、地骨皮、徐

长卿、黄柏、黄芩、地肤子、防风、荆芥、大枫子、皂角、苍

耳子、丁香、紫草为原料按常规方法制成中药药液,再用谷皮、

麦麸和中药药渣为原料按常规方法造纸制成厚度为0.2－

0.5mm载体纸,在载体纸上喷硫胺素,每0.5－1g/cm<SUP>2</SUP>再均匀喷涂中药药液,每1－3g/cm<SUP>2</SUP>,烘干后在药液层上面覆盖吸水卫生纸叠压一体,即为外用药贴,该药贴具有杀菌止痒,除湿活血,愈合组织蛋白,吸敷并灭除周围霉菌游离孢子,同时又能补充维生素B1,具有使用方便、治疗效果好的优点及效果。

<REC>

<申请号>=CN02118890.4

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2002.04.30

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=本发明涉及一种防伪纸及其制造方法,特别涉及

一种由安全带结构的防伪纸,以及针对此防伪纸在造纸工艺中

实现的独特制造方法。本发明其特征在于:由一层或多层纸浆层

与安全带(3)组成,安全带(3)由边条(4)与多根间隔排列并连接着

边条(4)的横条(5)组成,边条(4)和横条(5)构成有封闭区域(6),封

闭区域(6)中有横条(5)穿过纸浆层。本发明的目的是提供一种设

有安全带结构的防伪纸及其独特的制造方法,本发明的防伪纸

其具有极强的防伪效果,任何

非造纸的方法无法生产。

<REC>

<申请号>=CN02122529.X

<名称>=水溶性纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=李华旺

<发明（设计）人>=李华旺

<申请日>=2002.06.01

<地址>=116001辽宁省大连中山区明泽街16号明苑大厦5楼H座

<摘要>=一种用于生产刺绣花边、饰带时作为底布的可溶

性纸，是用可溶性聚乙烯醇纤维为原料，用上网抄纸滤水、压

榨脱水、真空吸干，干燥的造纸方法制成，这种纸质地均匀，

纵、横强度好且一致。与目前大量采用的可溶性无纺布相比较，

其绣品次点率低、成品率高；其生产效率高，而生产成本却大

幅降低。

<REC>

<申请号>=CN02127819.9

<名称>=两层结构的衬片的制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社绎科衾谡

<发明（设计）人>=野村国博;高原丰

<申请日>=2002.07.31

<地址>=日本大阪府

<摘要>=两层衬片1的制造方法，它包括：制备表面材料

的步骤11；制备背衬材料的步骤21和模制步骤31。制备背衬

材料的步骤21包括如下步骤：造纸步骤22，其中短纤维与纸

浆料进行共混，并制成纸，用粘合剂施涂该纸，并干燥，得到

纸片4；和卷绕步骤23，其中纸片4被切成带状，并卷成环形，

得到背衬模制材料5。在模制步骤31中，两层衬片1这样制成，

将由表面材料制备步骤11制成的表面材料2和由背衬材料制

备步骤21制成的背衬模制材料5叠压起来，并在施压的同时

将两片材料一起热成型。

<REC>

<申请号>=CN02128794.5

<名称>=藻类食品的制造方法及其产品

<申请（专利权）人>=姚儒英

<发明（设计）人>=姚儒英

<申请日>=2002.08.15

<地址>=325600浙江省乐清市国贸商住楼218室

<摘要>=本发明公开了藻类食品的制造方法，包括：将新

鲜干净、去除硬根杂物的藻类之一种或数种混合，经隔火加热

缓慢脱水，在含水率降至12％以下时，通过机械粉碎、过筛，

得到粉末状纯藻粉；或通过现有的二氧化碳(CO<SUB>2</SUB>)超临界萃取设备分离提取，得到精细的藻类纯化合物，包括藻类精油、细微颗粒、芳香组分；或经机械粉碎后，放置在容器中加水搅拌至浆液状，再以造纸的类似方法，用滤网捞取浆液，使藻类纤维失水沉淀成薄片，经烘干灭菌，得到原风味的纸张状藻类物；或经机械压制得到宽度100mm以上、厚度在20mm以下呈固态的板片状藻类物，再制成使用流通便利的产品，通过这些制造方法得到的产品色、香、味、形俱佳，所含的营养素丰富，尤其具有天然独特的诱人嗜好的风味。

<REC>

<申请号>=CN02129330.9

<名称>=植物木芯材料或皮纤维材料制备方法及其用途

<申请（专利权）人>=孟宪昴

<发明（设计）人>=孟宪昴

<申请日>=2002.09.02

<地址>=065000河北省廊坊市爱民西道109号军供站

<摘要>=本发明公开了木芯或皮纤维材料的制备方法及

其用途。将每年间伐或平茬收割直径≥6mm的榆、杨、柳、紫

穗槐等树种的树木干、枝条切断至适宜长度，湿原料直接用机

械碾压预脱皮后，在研磨设备加工过程中用＜280℃的热空气

或蒸汽加热，使皮层与木芯热膨胀剥离和干燥脱水，当干燥至

水分＜35％，继续研磨脱皮使木芯与皮纤维及易碎的皮屑物质

完全分离；干原料可直接用球磨、棒磨机等设备研磨处理，使

木芯与皮纤维及易碎的皮屑物质充分离解，用分选设备分别选

出木芯材料、皮纤维材料、粉末状皮屑物质(用作饲料及其它用

途)，本发明提出的木芯材料尤其适用于造纸或人造板生产；皮

纤维材料用于包装品制造。为造纸及其他相关领域提供一种可

持续再生利用的新材料。

<REC>

<申请号>=CN02132020.9

<名称>=含水溶性封端氨基甲酸酯预聚物的增加纸湿强度的组合物

<申请（专利权）人>=第一工业制药株式会社

<发明（设计）人>=土居猛;宫村岳志;胡内成浩

<申请日>=2002.09.06

<地址>=日本京都

<摘要>=一种含有亲水基团和封端异氰酸酯基团的水溶

性封端氨基甲酸酯预聚物，与阳离子电荷调节剂结合，用作湿

强剂。当湿强剂加入造纸生料时，由于阳离子电荷调节剂的作

用，促进了纤维素纤维对水溶性封端氨基甲酸酯预聚物的吸收

和保持。

<REC>

<申请号>=CN02135330.1

<名称>=纸浆漂白工艺

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=陈嘉川;杨桂花

<申请日>=2002.08.01

<地址>=250100山东省济南市二环东路999号

<摘要>=本发明属于纸浆漂白工艺，特别涉及一种低污染

低耗水纸浆漂白工艺。本发明的漂白工艺是①在待漂白的纸浆

中加入次氯酸盐进行预漂白，次氯酸盐的用量，以有效氯来计

算，为3％－7％(重量)；pH值为8－12；温度为30－60℃；

时间为30－150min；纸浆浓度为5％－15％。②用水洗涤。③

加入二氧化氯进行补充漂白。④再用水洗涤，然后进行抄纸工

序。本发明的漂白工艺，从根本上解决了造纸工业面临的污染

问题和高耗水问题。

<REC>

<申请号>=CN02136447.8

<名称>=一种超细白云石的制备方法及超细白云石的应用

<申请（专利权）人>=上海东升新材料有限公司

<发明（设计）人>=郑小群

<申请日>=2002.08.09

<地址>=200233上海市钦州路168号1001室

<摘要>=本发明公开了一种超细白云石的制备方法，其特

征在于：将白云石经破碎机粉碎后，选出大于或等于325目的

白云石粉，再将选出的大于或等于325目白云石粉制浆，将大

于或等于325目白云石粉加入水中，水占白云石粉浆料重量百

分比的25－50％，并向水中加入助磨剂，其中加入助磨剂相对

于白云石干粉的量为0.2－1.5％，搅拌使助磨剂溶解，配成白

云石粉的含量为50－75％的白云石浆料，充分搅拌，使浆料获

得良好的流动性，然后采用湿式超细剥片机或搅拌磨对白云石

浆料进行超细磨，最后将重量百分比为55－95％的2微米以下

的超细浆料收集在一起，直接将超细浆料包装或进行强力干

燥、打散并收集成品。采用本发明制备出的产品达到了90级

超细白云石的要求，生产流程短，工艺简单，生产成本低，可

广泛应用于造纸或涂料中。

<REC>

<申请号>=CN02136591.1

<名称>=一种以造纸废泥为填充剂的防水卷材

<申请（专利权）人>=上海挪亚环境资源开发有限公司

<发明（设计）人>=邵拱信;韩晓伟;徐国才

<申请日>=2002.08.21

<地址>=200011上海市西藏南路1688号平台大楼三楼

<摘要>=提供一种以造纸废泥为填充剂的防水卷材，由于

沥青或高分子聚合物与废泥中的纤维紧密结合，拉伸强度尤其

是横向拉伸强度得到提高。根据需要，在物料中加入色母粒，

可以制造彩色防水卷材。同时减少造纸废泥的填埋和焚烧，有

益于治理环境。

<REC>

<申请号>=CN02135655.6

<名称>=造纸黑液的快速絮凝法

<申请（专利权）人>=张文超

<发明（设计）人>=张文超

<申请日>=2002.10.22

<地址>=473000河南省南阳市北京综合大市场东区102号

<摘要>=本发明属于化工技术领域，是一种造纸黑液的快

速絮凝法。其主要特征是：在造纸黑液及二段水的处理中，分

别加入A型絮凝剂，B型絮凝剂，其中A型絮凝剂是由二氧

化硅和三氧化二铝之比为1.2～2.5的化工原料酸化后生成。B

型絮凝剂采用5‰的聚丙烯酰氨(PAM)水溶液制成。本发明的

造纸黑液的快速絮凝法，具有一次性投入少，工艺流程短，操

作简便，运行费用低等优点，每吨纸的黑液处理费用仅为80

元，反应时间仅用2～3分钟。

<REC>

<申请号>=CN02135830.3

<名称>=一种防伪纸及生产方法

<申请（专利权）人>=邵素军

<发明（设计）人>=邵素军;邵伟东;邵伟志

<申请日>=2002.11.22

<地址>=265200山东省莱阳市经济开发区白龙路山东银宝科技发展有限公司

<摘要>=本发明公开了一种防伪纸及生产方法，属造纸和

印刷技术领域。本发明的技术方案是：一种防伪纸，它是由原

纸及呈凹凸不平的防伪标识所组成，其特殊之处是该防伪纸是

由两层原纸复合而成，其复合的层面上设有呈层状的防伪标

识；该防伪纸的生产方法，它依此包括有：圆网、压榨、烘干、

压光、卷取工艺步骤，其特殊之处是在圆网工艺步骤过程中增

设有一印刷工艺步骤。本发明与现有技术相比具有造纸与印刷

相组合，使其防伪性能好，防伪纸两面平整光滑，能提高票证

印刷精度等突出的实质性特点，同时本发明又将防伪标识制成

色彩，图形与文字的不同组合，使防伪标识更增加新的防伪内

容，从而使各种票证的印刷用纸在防伪方面取得显著的进步。

<REC>

<申请号>=CN02138710.9

<名称>=一种对淀粉进行改性方法

<申请（专利权）人>=湖北高能材料科技有限公司

<发明（设计）人>=王晓广

<申请日>=2002.06.25

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区卓刀泉路307号湖北高能材料科技有限公司

<摘要>=本发明涉及一种对淀粉改性的方法。一种对淀粉

进行改性的方法,其特征是采用<SUP>60</SUP>CO所产生的γ射线作为辐射源,在有氧条件下对淀粉进行辐照,生成含有氢过氧化物和陷落自由基的淀粉衍生物,按下列步骤实现:1)、对淀粉预辐射处理,2)、稳定处理,3)、混合。本发明具有操作简单、成本低、稳定性好的特点。本发明生产的变性淀粉,它既可作为纺织、造纸等需要使用变性淀粉的领域使用,又可以作为生产接枝淀粉及其它复合变性淀粉的原料。

<REC>

<申请号>=CN02138841.5

<名称>=一种对环境友善降解塑料母料

<申请（专利权）人>=广西南宁三山环保科技发展有限公司;刘承龙

<发明（设计）人>=刘承龙

<申请日>=2002.07.26

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市衡阳西路11号城北大夏三楼

<摘要>=本发明涉及一种制作可降解塑料的母料。该降解

塑料母料是按以下重量份的配比组分配合而成：造纸白泥或蔗

糖白泥60～85份，聚烯烃10～30份，光增感引发剂1～3份，

生物活性促降剂0.1～0.3份，加工助剂0.5～2.5份，偶联剂

0.5～2.5份。本降解塑料母料原料易得，生产工艺简单，加工

成本低廉，加工成塑料制品降解快而彻底，对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN02138405.3

<名称>=联合根治造纸黑液与冶炼烟尘的方法

<申请（专利权）人>=刘树军

<发明（设计）人>=刘树军

<申请日>=2002.09.30

<地址>=236600安徽省太和县财政局

<摘要>=联合根治造纸黑液与冶炼烟尘的方法，其特征是

造纸黑液送入蒸发塔，并自塔顶下喷；冶炼烟气同时进入蒸发

塔，并自下而上喷，生成沉渣并有混合气体蒸发排出；来自蒸

发塔的混合气体经冷凝塔冷凝生成水溶液排入沉淀池；沉淀池

中沉淀出的清水回收用于造纸压黑液，产生的黑液送入蒸发

塔，完成一次循环。后续苛化反应生成的氢氧化钠回收用于造

纸，生成石膏与废电池栅板、石棉混合作为建材。本发明治污

投资大幅度降低，以废治废，实现零排放。

<REC>

<申请号>=CN02140406.2

<名称>=杀毒、灭菌、防传染纸张及其生产方法

<申请（专利权）人>=张巨成;张恩

<发明（设计）人>=张巨成;张恩

<申请日>=2002.08.21

<地址>=510275广东省广州市海珠区新港西路135号中山大学蒲园区634栋之二503房

<摘要>=杀毒、灭菌，防传染用纸，是通过在造纸工序中，

向其中添加硫磺、雄黄、明矾等药物，使药物融入纸内，从而

达到杀毒、灭菌、防传染的目的。具有杀菌彻底、干净卫生，

防止病菌传染等特点，起到了对钱币、文化用纸等在广泛流通

过程中传染的大量病菌或病毒的彻底根治。

<REC>

<申请号>=CN02143657.6

<名称>=高岭土煅烧加工生产工艺

<申请（专利权）人>=内蒙古三保高岭土有限公司

<发明（设计）人>=王寨民;王苏建;刘惠军;李炳云

<申请日>=2002.09.28

<地址>=010080内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金海路

<摘要>=一种高岭土煅烧加工生产工艺，属于非金属矿产

加工领域。本发明的高岭土煅烧加工生产工艺是，选矿，将矿

石破碎，磨成325目以下的粉料；将粉料送入浆桶加入水及分

散剂搅拌打浆，进行超细粉碎至4500－6000目；将超细粉碎

后的粉浆进行干燥打散，送入煅烧炉进行煅烧，煅烧时加入总

重量1－3％的助白剂，煅烧温度970－990℃，时间为30－40

分钟；打散包装为成品。助白剂是由精煤、硫酸钠及氯化钠组

成，按重量10∶0.3∶0.2混合。利用本工艺技术煅烧出的高岭

土产品，白度达到90～95，粒度达到4500～6000目。本产品

的高白、超细煅烧高岭土产品，主要用于造纸、高档涂料等工

业领域。

<REC>

<申请号>=CN02142369.5

<名称>=育秧营养纸床

<申请（专利权）人>=袁庆新;韩忠

<发明（设计）人>=翟永胜;李建华;袁庆新;韩忠

<申请日>=2002.09.21

<地址>=155923黑龙江省集贤县二九一农场

<摘要>=育秧营养纸床，是涉及水稻等作物育秧用的一种

铺设床土、供应营养的育秧用器。它是利用造纸的一段工艺制

取纸基板并加有复合营养素而合成的纸基营养床。结构有纸基

孔眼营养盘、纸基孔眼营养垫衬、纸基孔眼营养铺卷等，纸基

板质料为植物秸秆草浆、苇浆及木浆，复合营养素为氮、磷、

钾肥及微肥，有灭菌剂和调酸剂等。纸床自动降解、不污染环

境，释供营养、不需调制床土。适用于水稻、玉米、蔬菜、烤

烟及草坪等育秧。

<REC>

<申请号>=CN02149247.6

<名称>=纳米级磺化木质素混聚物肥料包膜胶结剂生产技术

<申请（专利权）人>=张夫道

<发明（设计）人>=张夫道;史春余;赵秉强;张骏;何绪生;张树清;张建峰

<申请日>=2002.11.11

<地址>=100081北京市中关村南大街12号高4楼206室

<摘要>=以造纸黑液为原料，采用氧化、磺化、分散和高

剪切技术，制备纳米级磺化木质素混聚物水溶液，用于缓/控释

肥料包膜胶结剂，有机－无机复混肥料造粒粘结剂，南方酸性

旱地土壤旱季保水剂，荒漠化土地固沙保水剂。

<REC>

<申请号>=CN02148563.1

<名称>=丙烯酸树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=无锡阿科力化工有限公司

<发明（设计）人>=朱轶谊;丛远明;朱学军;余翔

<申请日>=2002.12.17

<地址>=214101江苏省无锡市锡山区东亭民营科技工业园C区10号

<摘要>=本发明公开一种用于制做转印功能膜的丙烯酸

树脂及其制备方法。它是用15～30份的甲基丙烯酸烷基酯单

体、5～10份的带环状结构的改性单体、60～70份的有机溶剂

和0.1～1.2份的引发剂，经混合、加热、搅拌等步骤反应而成。

用这种丙烯酸树脂制成转印功能膜，再复合到纸张上而制成的

包装材料，生产成本低、易降解、不污染环境、易回收用于造

纸。

<REC>

<申请号>=CN02150109.2

<名称>=新型的蚊香坯

<申请（专利权）人>=蒋向明

<发明（设计）人>=蒋向明

<申请日>=2002.11.02

<地址>=311404浙江省富阳市新登镇双塔村

<摘要>=本发明涉及一种驱蚊产品，特别是一种点燃的蚊

香坯子。其主要技术特征是其另一种成份为造纸污泥；所述的

蚊香坯各成份比例为造纸污泥占70％－50％，炭粉20％－32％，

淀粉5％－10％，其他5％－8％。本发明是一种节约成本、变

废为宝并且可燃性好的新型蚊香坯。

<REC>

<申请号>=CN02150004.5

<名称>=用草浆木质素磺酸铵生产铬木素的方法

<申请（专利权）人>=鹤岗市鹤嘉腐植酸有限责任公司

<发明（设计）人>=刘志刚;李岩

<申请日>=2002.11.07

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市工农区西解放路150号

<摘要>=一种用草浆木素生产铬木素的方法，它是以硫酸

铬代替红矾钠，一次反应经过除杂、沉降，并控制pH值在3.5，

将木素中的纤维素、半纤维素沉降除去；二次反应降低pH值

至3.0使未除去的小分子纤维素、半纤维素得到充分氧化

除去，并将部分木素分子降解为小分子木素。由于产品中纤维

素含量充分降低，成品铬木素降粘性能将大大提高。同时，延

长络合反应时间(3小时)，控制反应温度80℃，使络合反应充

分进行，因此，成品稳定性、降粘性能都将得到提高。草浆木

素作为造纸废液能得到合理利用将会使环境污染得到改善，并

且低廉的价格可使铬木素的生产成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN02153907.3

<名称>=秸秆净化造纸黑液制造颗粒饲料的制造方法、设备及其产品

<申请（专利权）人>=天津理工学院

<发明（设计）人>=孙有光;王苹

<申请日>=2002.12.05

<地址>=300191天津市南开区红旗南路263号

<摘要>=一种秸秆净化造纸黑液制造颗粒饲料的制造方

法、设备及其产品，它是利用秸秆净化亚铵法造纸黑液(以下简

称黑液)来生产牛羊颗粒饲料。本发明的特点是：利用经过加工

的秸秆粉具有很强的吸附能力，将其分散在黑液中可祛除大部

分有机物、灰分等杂质，处理后的黑液再经简单治理既能达到

排放标准；秸秆粉吸附的有机物、氮(N)、磷(P)、钾(K)等是制

造饲料所需的主要营养成分，经过生物处理、膨化(或挤压)造

粒，可制成优质牛羊颗粒饲料。能够实现净化黑液、消除污染

和废弃物利用的综合目标。

<REC>

<申请号>=CN02155327.0

<名称>=一种耐温增塑阻燃剂及其制法

<申请（专利权）人>=张天德

<发明（设计）人>=张天德;张怡;何双义

<申请日>=2002.12.10

<地址>=100029北京市朝阳区胜古北里四号楼六单元201室

<摘要>=本发明涉及一种耐温增塑阻燃剂及其制法。这种

阻燃剂既耐高温又耐低温；既阻燃又消烟；更突出的是本身就

是一种优良的耐寒增塑剂和高沸点溶剂，它把耐温、增塑、阻

燃硝烟等功能有机的结合起来。它以某些行业的副产品为主要

原料，使它的制造成本较低，可称得上是一种物美价廉的好产

品。可以广泛应用于塑料、橡胶、纤维、造纸、涂料等行业。

值得一提的是它毒性小，是环保型产品。

<REC>

<申请号>=CN02156022.6

<名称>=一种耐高温木聚糖酶和编码该酶的基因

<申请（专利权）人>=中国农业大学

<发明（设计）人>=江正强;李里特;李颖;林清

<申请日>=2002.12.11

<地址>=100083北京市海淀区清华东路17号

<摘要>=本发明公开了由海栖热袍菌MSB8(Thermotoga

maritima MSB8)基因组DNA借助PCR扩增而得到的木聚糖酶

B基因(xylanase B gene，xynB)，和构建表达载体在大肠杆菌中

表达出该基因编码的重组木聚糖酶。该酶的最适反应温度为90

℃，在中性和偏碱性环境中热稳定性好，木聚糖酶酶活力是纤

维素酶活力的1100倍以上。该酶作为助漂剂应用于制浆造纸

行业表现出良好的应用前景。水解木聚糖的主要产物以木二糖

为主，适合分解半纤维素中的木聚糖生产功能性低聚木糖。

<REC>

<申请号>=CN02157689.0

<名称>=高沸醇溶剂制备纤维素及木质素的方法

<申请（专利权）人>=闽江学院;福州大学

<发明（设计）人>=程贤甦;方华书;陈跃先;陈云平;李勉均;陈为健

<申请日>=2002.12.17

<地址>=350011福建省福州市长乐南路59号

<摘要>=本发明公开了一种高沸醇溶剂制备纤维素及木

质素的方法，在180～230℃的高压釜内蒸煮木片或草木秸秆类

含有纤维素和木质素的植物原材料，使纤维素与木质素分离，

其步骤为：将木片、草木秸秆等原材料与高沸点醇类、水、催

化剂一起加入耐压釜，升温至180～230℃，保持1～4小时，

植物原料中的木质素溶解于高沸醇水溶液中，纤维素为固体，

经过滤分离用热水洗净3次后烘干，即可得纤维素产品，滤液

经减压蒸馏，脱去水分，残留的高沸醇可再次作为原料使用。

采用本工艺，可从木片中获得40％以上的纤维素和30％以上

的木质素，根据蒸煮工艺的温度、时间得到的纤维素可用于造

纸或制备纤维素衍生物，制得的木质素磺酸盐或碱木质素，适

于制备木质素的改性产品。

<REC>

<申请号>=CN02157683.1

<名称>=使用富氧气体的印染污水处理塔

<申请（专利权）人>=深圳市丰河环境工程技术有限公司上海分公司

<发明（设计）人>=程国平

<申请日>=2002.12.24

<地址>=200062上海市普陀区金沙江路1006号132幢421室

<摘要>=一种使用富氧气体的印染污水处理塔，涉及生物

处理污水的方法及其装置。现有技术的污水处理设备处理效率

低，处理污水的浓度低，使用范围受限制。本发明是以生物度

球为填料层，生物膜球为空心球体，设有一对吞吐孔，内部装

置配1小球，比表面积350m2/m3～500m2/m3，空隙率93％，

并能防止堵塞。水洗方式为多路进水，各塔层负荷能进行按比

例调节。生物氧化方式是在空气与污水中交警进行。本发明使

用富氧气体的印染污水处理塔处理时间短，占地面积小成本

低，操作方便，对污水水质水量适应性强。广泛用于屠宰、食

品，啤酒、化工、制药、印染、造纸等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN02160163.1

<名称>=稻田黑的生产方法

<申请（专利权）人>=鹤岗市鹤嘉腐植酸有限责任公司

<发明（设计）人>=李岩

<申请日>=2002.12.30

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市工农区西解放路150号

<摘要>=一种稻田黑的生产方法它是依靠加深稻田水体

颜色而使水稻获得更多积温，并能刺激水稻生理代谢、生长发

育的腐植酸类水稻生长促进剂的生产方法，它是以可溶性腐殖

酸为主体，并与铁、锌、钼、硅、硼等微量元素结合而成的有

机络合物。其生产过程主要经过腐殖酸降解、中和成盐、铵化

成盐、络合干燥以及复合造粒等过程，由于可溶性腐殖树酸盐

能有效加深水体颜色，可使水体吸收更多光能从而使植株获得

更高的积温，同时由于腐殖酸不会污染环境而且能够促进作物

的生长、增强植物抗逆性、减少化肥用量、改良到了土壤等作

用可谓一举多得。同时由于辅料中应用了造纸废液，可使减少

其对环境的污染，为其找到了另一综合利用的新途径。

<REC>

<申请号>=CN02808307.5

<名称>=用于除去结垢积累的方法和系统

<申请（专利权）人>=巴科曼实验室国际公司

<发明（设计）人>=戈·H·恩格

<申请日>=2002.04.15

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=公开了一种去除具有至少一个筛网的容器的结

垢积累的方法，涉及到在容器内放置一个盖，其位于筛网下端

使筛网与容器的其余部分相隔开，形成了容器的上部和下部。

优选盖与位于容器上部的筛网紧密相邻。该方法还包括在容器

上部引入足够量的化学制剂，以除去筛网上的至少一部分结垢

积累。此外，还公开了一种去除结垢积累的系统，包括具有至

少一个筛网的容器。该系统还包括放置在所述容器内的一个

盖，其位于筛网下端使得筛网与容器的其余部分相隔开，以形

成容器的上部和下部。通常，盖与筛网紧密相邻。另外，该系

统还包括位于筛网上部以除去结垢积累的化学制剂。本发明的

系统提供了去除特别巨大的容器的结垢积累的一种经济的化

学方法，上述容器例如为用于造纸和纸浆生产工业的那些。本

发明还减少了去除具有一个或多个筛网容器的结垢积累所需

花费的时间。

<REC>

<申请号>=CN02812179.1

<名称>=聚酰胺单丝、普通纺织品及其生产方法

<申请（专利权）人>=奥尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=汉斯－彼得·布罗伊尔

<申请日>=2002.06.13

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明涉及一种聚酰胺单丝，特别用于普通纺织

品，例如用于造纸设备，及普通纺织品和其生产方法。

<REC>

<申请号>=CN02814817.7

<名称>=产生卤素的杀生物剂、卤素稳定剂和含氮杀生物剂的混合物

<申请（专利权）人>=隆萨公司

<发明（设计）人>=T·W·伯恩斯;C·希尔;R·A·辛登;P·G·斯威尼

<申请日>=2002.06.28

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及在水溶液如可见于水处理设备或造

纸设备中的水溶液中控制微生物的生长或杀灭微生物的方法。

所述方法包括向水溶液加入有效量的(a)产生游离卤素的杀生

物剂、(b)卤素稳定剂和(c)季铵化合物、杀生物的胺或其盐，或

它们的混合物。所述水溶液可以是再生设备、工业冷却系统、

水处理设备中的水，或造纸设备中的水浆如循环水浆。本发明

的混合物可用作杀黏菌剂。所述季铵杀生物剂和/或杀生物的胺

可增加产生游离卤素杀生物系统的功效。

<REC>

<申请号>=CN02826942.X

<名称>=复合结构刮刀片

<申请（专利权）人>=S·D·沃伦服务公司

<发明（设计）人>=G·卡瑞亚

<申请日>=2002.01.11

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=本发明提供一种复合结构刮刀片(10)，该复合结

构刮刀片适用于造纸，特别适用于压光机。复合结构刮刀片包

括多层复合材料(32)，其中大部分纤维排在与刮刀片长轴大致

平行的方向。

<REC>

<申请号>=CN03100163.7

<名称>=木质素有机无机复合肥

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=穆环珍;杨问波;陈倩;黄衍初

<申请日>=2003.01.08

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及一种利用亚硫酸酸化法处理造纸制

浆黑液获得的副产物木质素为原料之一，含氮、磷、钾、有机

质等的高浓度颗粒有机无机复合肥。该复合肥不仅具有养分浓

度高、生产工艺简单的特点，而且可减少因肥料性能不良以及

不良气候与土壤不利环境造成的肥料损失与因肥料流失造成

的环境污染，提高作物对氮、磷等的利用率和磷的有效性，实

现节肥增产、促进农业与环境保护可持续发展。施用本发明的

木质素颗粒有机无机复合肥与施用等养分颗粒无机复合肥(不

含木质素)相比，玉米和小麦的产量均可达到增产20％以上的

效果。通过利用木质素达到消除使用不良肥料改性材料对土壤

等生态环境造成的潜在性污染。

<REC>

<申请号>=CN03100178.5

<名称>=废纸造纸污水处理工艺

<申请（专利权）人>=北京现代阳光科贸有限公司

<发明（设计）人>=晏由仲

<申请日>=2003.01.09

<地址>=100055北京市宣武区马连道路11号一商大厦1301厅

<摘要>=本发明涉及一种废纸造纸的污水处理工艺，包括

如下步骤：(1)初沉淀：在初沉池内对污水进行初沉淀，利用污

水中杂质的自重，把颗粒或胶体状有机物沉淀分离出来；(2)

絮凝沉淀：在混凝沉淀池内加入絮凝剂，加速颗粒等杂质的沉

淀；(3)混凝沉淀：加入高效混凝剂，使悬浮物去除80％以上；

(4)过滤：经过三级沉淀后的污水经石英砂及PP棉过滤；(5)吸

附：用生物活性炭将分子结构较小的杂质除去；(5)细滤：用中

空纤维进行过滤。这种处理工艺药剂用量小，处理效果好，操

作简便。

<REC>

<申请号>=CN03102670.2

<名称>=彩色防伪水印纸及其加工方法

<申请（专利权）人>=胡传辉

<发明（设计）人>=韩文明;徐硕;宋三平;王继华;胡传辉

<申请日>=2003.02.14

<地址>=041000山西省临汾市五一东路南六巷1号

<摘要>=彩色防伪水印纸及其加工方法，涉及经印刷、涂

布加工的特种纸。造纸防伪常见的技术有在多网造纸机上生产

的水印纸，缺点是不适合中小批量的生产，而且成本较高，纸

加工防伪的产品常见的有无碳复写纸和热敏纸，这两种纸的生

产工艺均为涂布加工，它的优点是生产工艺较为简单，缺点是

防伪能力较弱。本发明提供一种彩色防伪水印纸及其加工方

法，它是在原纸上印刷彩色防伪图案，印有图案的纸表面涂布

功能性涂料而成；其工艺步骤为：首先将原纸进行彩色印刷后，

复卷成卷筒纸，再进行涂布加工，最后复卷成彩色防伪水印纸

的卷筒纸。使其成品纸具有很高防伪造能力、大众易识别、生

产工艺较为简单的优点。

<REC>

<申请号>=CN03102808.X

<名称>=一种工厂化条件下龙须草/红麻韧皮生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所

<发明（设计）人>=刘正初;彭源德;冯湘沅;邓硕苹;段盛文;郑科

<申请日>=2003.01.17

<地址>=410006湖南省长沙市岳麓区银盆南路66号

<摘要>=本发明涉及工厂化条件下进行红麻韧皮、龙须草

等草本材料生物制浆实用的高效节能清洁型生产工艺，为生物

制浆方法在造纸行业广泛应用构建成技术创新平台。其技术方

案包括备料、配液、草料接种、湿润发酵、洗涤、轧干、脱壳、

喷浆(半浆)、筛浆、沉渣、漂白、磨浆、制板等工序。采用本

发明技术方案生产的龙须草纸浆的品质指标优于阔叶木浆，红

麻韧皮纸浆的品质指标优于针叶木浆。该发明具有低耗、节能、

高产、优质、污染轻等特点。与常规化学制浆工艺比较，①烧

碱用量减少70％以上；②动力能耗节省20％左右；③细浆得

率提高4～6个百分点；④工业综合废水工业废水水质单一，

直接进入生物氧化处理易于达标，污水处理成本节省70％。

<REC>

<申请号>=CN03108554.7

<名称>=硅藻土阻燃剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=尹兴伊

<发明（设计）人>=尹兴伊

<申请日>=2003.03.27

<地址>=264200山东省威海市环翠区建设西街40号楼403室

<摘要>=一种硅藻土阻燃剂及其生产方法，属化学领域的

无机材料加工技术。采用了天然硅藻土为原料，通过粉碎、气

流干燥、分选去杂质和添加隐蔽剂并在高温下焙烧，使硅藻土

中的有机物完全氧化燃烧，碳酸盐矿物杂质消化分解，铁的化

合物转化成白色，提高了产品的白度和化学稳定性。硅藻土烧

成品的加工，采用了三级粉碎、四次分级和一次性分离回收的

工艺流程；第三级粉碎采用了超音速气流粉碎。所制得的产品

无毒无腐蚀性，可用于塑料、橡塑、油漆和涂料作高填加量的

添加型阻燃剂；也可以用于造纸作填加剂。

<REC>

<申请号>=CN03109710.3

<名称>=用耐火水泥－硫铁矿烧渣制备絮凝剂的方法

<申请（专利权）人>=衣守志

<发明（设计）人>=衣守志;贾青竹;刘凤琴;石淑兰;赵瑞华;苏继成

<申请日>=2003.04.11

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号21号楼

<摘要>=用耐火水泥－硫铁矿烧渣制备絮凝剂的方法涉

及一种对固体废物，特别是对耐火水泥－硫铁矿烧渣进行再利

用的方法。本发明所述的方法主要是：将含有铝、硅和铁的耐

火水泥按1∶1－6∶1的比例与硫铁矿烧渣粉末混合，部分固

体混合物料与一定浓度的稀盐酸在50℃－130℃下进行反应，

反应进行5－20分钟后，加入剩余固体混合物料和一定浓度的

浓盐酸再反应20－60分钟，之后加水活化20－60分钟，即得

絮凝剂产品。本发明方法具有制备工艺简单，无二次污染，成

本低，产品的应用效果好，特别是可以充分利用工业废物制备

水处理剂，适应环境保护的需要。本方法制备的絮凝剂对脱墨

废水具有很好的处理效果。此外，该类絮凝剂对其它工业废水

如造纸废水也有很好的处理效果。

<REC>

<申请号>=CN03109730.8

<名称>=低成本的黑液治理及碱回收技术

<申请（专利权）人>=赖志勤

<发明（设计）人>=赖志勤

<申请日>=2003.04.14

<地址>=100029北京市朝阳区裕中东里3号院

<摘要>=本发明所涉及的技术领域是造纸纸浆黑液的治

理及碱回收技术。本发明采用一种复合液与黑液混合沉淀，除

去黑液中的半纤维、碱、硅、半糖等物质，滤液送蒸发器蒸发

回收滤液中的有机溶液，在制成新的复合液循环使用。沉淀的

深棕色泥送到燃烧器中燃烧生成灰白色的颗粒或块状，将其送

到苛化装置中苛化回收碱。此工艺不排放纸浆废水，可清洁生

产。

<REC>

<申请号>=CN03111963.8

<名称>=胶质活性合成洗涤剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=青岛高丽德清洁剂有限公司

<发明（设计）人>=金谞挥;孙东烈

<申请日>=2003.03.14

<地址>=266108山东省青岛市城阳区流亭街道高家台

<摘要>=一种胶质活性合成洗涤剂及其制造方法。它是按

下述成份混合干燥成的胶质微粒。其中可可脂肪酸和链烷醇胺

缩合配制而成的醇酰胺、异辛基苯氧基多乙氧基乙醇、对－叔

丁基辛基苯氧基聚乙氧基乙醇和乙二胺四乙酸按质量比分别

为20～25％、18～22％、12～15％和0.9～1.1％，其余为蒸馏水。其粒度为10<SUP>－5</SUP>～10<SUP>－7</SUP>厘米。制造方法是：按上述配比搅拌混合过滤；将混合液用喷淋式干燥机在150～200℃的热空气中喷雾干燥成胶质微粒；将胶质微粒碾磨；筛选过滤得到粒度为10<SUP>－5</SUP>～10<SUP>－7</SUP>厘米的胶质微粒。它对人体和水中生物群安全无害，能大大减轻水污染，有利于环境保护和生态平恒。洗涤效果优异，生产工艺简单，适于工业化批量生产。可广泛应用于生活及造纸等工业领域中。

<REC>

<申请号>=CN03112523.9

<名称>=用于制备丙烯酰胺类衍生物的功能单体化合物

<申请（专利权）人>=石油大学（华东）

<发明（设计）人>=孙在春;郭宏伟;刘金河;叶天旭

<申请日>=2003.06.07

<地址>=257061山东省东营市东营区北二路271号

<摘要>=本发明公开了一种用于制备丙烯酰胺类衍生物

的功能单体化合物，它以丙烯腈、苯乙烯、发烟硫酸为原料制

取，该物质为2－丙烯酰胺基2－苯基乙磺酸。经实验表明，

该物质可以自聚，也可以与丙烯酰胺共聚，共聚后能显著提高

所得的聚丙烯酰胺溶液的耐温、耐盐性能，用于三次采油，也

可以用于造纸污水的处理。

<REC>

<申请号>=CN03111609.4

<名称>=制备聚酰胺聚胺表氯醇湿强剂的新方法

<申请（专利权）人>=费会林

<发明（设计）人>=费会林

<申请日>=2003.05.08

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区潭江街8号361

<摘要>=本发明涉及一种造纸用湿强剂的制造方法，特别

是制备聚酰胺聚胺表氯醇湿强剂的新方法。它包括合成聚酰胺

聚胺和合成最终产品的两个步骤，先将聚胺按配比投入第一个

反应釜中，加热升温，并始搅拌，当温度升到60℃时，加入己

二酸、催化剂的一半，充分搅拌，继续升温，当温度升至170

℃±5℃时，保温反应3小时后加入剩余的催化剂，继续反应

到终点，加水稀释到40％含固量、粘度为400－800厘泊，停

止加温并冷却降温至常温为生成物；按配比向第二个反应釜投

入聚酰胺聚胺溶液，开动搅拌并滴加环氧氯丙烷，半小时滴完，

搅拌半小时后，开始逐渐加温，升温至65℃±2℃时保温，保

持反应釜回流，3小时后，分批量加入催化剂粘度增高，继续

反应到终点，加水稀释到15％含固量时，用HCl调节pH值7

－8，搅拌10分钟即为成品。是制造各类纸张首选的湿强剂。

<REC>

<申请号>=CN03113136.0

<名称>=木质素固沙剂

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=李忠正

<申请日>=2003.04.08

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路新庄9号

<摘要>=一种以造纸化学制浆蒸煮废液为原料，经与醛类

化合物反应，再添加少量交联剂后与尿素缩合而成的木质素固

沙剂产品。由于本发明所提供的木质素固沙剂具有一定的吸

水、保水功能，喷施于地表后，不仅能起到一定的固沙作用，

还可明显减少地下水的蒸发。另外，固沙剂中的主要成分木质

素为腐殖质的原生体，喷施后可提高沙土中有机质的含量，不

仅在短期内可被自然界中的微生物降解，还能起到改良土壤的

作用。在沙地、荒地植树种草的同时，喷施本发明所提供的木

质素固沙剂，可有效提高植被的成活率，有利于干旱、半干旱

地区的生态保护与生态恢复。

<REC>

<申请号>=CN03117893.6

<名称>=固硫型煤及其制作方法

<申请（专利权）人>=吴碧池

<发明（设计）人>=吴碧池

<申请日>=2003.05.16

<地址>=550004贵州省贵阳市2号信箱贵州泰阳供热设备有限公司

<摘要>=本发明是一种固硫型煤及其制作方法，将煤、粘

土、电石渣、植物纤维粉碎后加入造纸黑液、催化剂搅拌均匀，

然后堆积、发酵、成型、晾干制作而成；与现有技术相比：本

发明提供的产品构成简单，生产方法简便，由于使用一些废弃

物作为生产原材料，所以产品的成本特别低廉，燃烧时，煤的SO<SUB>2</SUB>生成CaSO<SUB>4</SUB>从而达到固硫的目的，具有着火点低，燃烧强度大、燃烧温度易于控制、灰份小、运输方便等优点，经检测，本产品达到固硫50－70％、Nox减少排放30－40％，节能15－20％，无烟尘；产品经贵州省环境监测中心监测，符合国家GB3271－2001《锅炉大气污染物排放标准》。

<REC>

<申请号>=CN03118046.9

<名称>=一种工艺冷凝液回收方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司巴陵分公司

<发明（设计）人>=胡益民;杨厚龙;江利民;江世芳;方仲敏;张学东;闵育军

<申请日>=2003.01.24

<地址>=414003湖南省岳阳市洞庭大道1号

<摘要>=本发明涉及一种工艺冷凝液回收方法，特别是涉

及一种化肥装置工艺冷凝液的回收工艺。其特征在于：将需要

回收的工艺冷凝水用管道引至回收水装置，在引水管道上安装

有电导监测仪、三通阀、冷却器和联锁控制系统。本发明的积

极效果在于：该工艺冷凝液回收工艺能保证后续用水装置的生

产安全，能够使到工艺冷凝液全部回收，自动化程度很高，安

全可靠，在化肥装置应用每年可少用新鲜原水几十万吨；由于

该工艺冷凝水很纯净，无需加药澄清等处理过程，只要稍加吸

附处理就可做锅炉用水，每年回收工艺冷凝水的效益在150万

元以上。该工艺冷凝水回收装置的适应范围十分广泛，凡是存

在工艺冷凝水(或经处理后的废水)需要回收的行业都适应，如

化工、轻工、造纸、电力、印染、食品等众多行业。

<REC>

<申请号>=CN03117745.X

<名称>=降解法制备季铵型阳离子淀粉的工艺

<申请（专利权）人>=四川省蓬溪县弘桥实业有限公司

<发明（设计）人>=何世桥;张定禄;李大勇;何静

<申请日>=2003.04.23

<地址>=629100四川省遂宁市蓬溪县赤城镇仿古街34号

<摘要>=本发明公开了一种降解法制备季铵型阳离子淀

粉的工艺，包括原料配比及制备方法。所述的催化剂与醚化剂

的摩尔比为1.36－2.5∶1；醚化剂与淀粉的摩尔比为0.04－

0.12∶1。本发明新创了降解反应过程，使淀粉的粘度降低到

35mpa.s以下，并可根据需要作任意调节；通过对原、辅料配

比的调整，提高了产品的取代度，达0.03以上，通过对工艺过

程中温度、时间、pH值的控制，反应效率提高到90％以上，

降低生产成本20％以上。本发明具有分散性好，在冷水中完全

分散；糊液稳定性好，48小时不分层；透明度高等特点。广泛

应用于造纸、纺织、食品等行业。

<REC>

<申请号>=CN03122742.2

<名称>=利用氢氧化钾碱法造纸制浆黑液生产肥料的方法

<申请（专利权）人>=顾小平;吴晓丽

<发明（设计）人>=顾小平;吴晓丽

<申请日>=2003.04.19

<地址>=311400浙江省富阳市富阳镇光明路16号603室

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸制浆黑液生产肥料

的方法，其特征是以KOH碱法造纸制浆黑液处理植物性材料，

使黑液中的残碱(KOH)和植物性材料反应，制成肥料。所述的

KOH碱法造纸制浆黑液是以KOH为主要成分配制蒸煮液进行

制浆后提取的黑液。制成的肥料可以添加其它成分或进一步发

酵或进一步造粒，形成多种有机肥、有机无机复合肥、生物有

机肥尤其是新型有机钾肥。本发明不仅可以解决碱法造纸制浆

黑液的利用问题，而且可以解决植物废弃物快速发酵的肥料生

产问题，并在肥料生产中快速降解秸秆中的残留农药，并达到

对肥料更加快速和彻底的灭菌作用。

<REC>

<申请号>=CN03126694.0

<名称>=盘磨机免动力供浆中浓打浆方法及其装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=李世扬;朱小林;曹国平

<申请日>=2003.05.28

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明提供一种盘磨机免动力供浆中浓打浆方

法，其特征在于利用磨片高速旋转时产生的泵送力将浆料通过

管径由大到小管道输送到盘磨机的磨区；一种盘磨机免动力供

浆中浓打浆装置，其磨片为自吸磨片，自吸磨片的磨齿为直齿，

并与半径方向成一倾角，倾角方向与磨盘的旋转方向相反，其

管道的管径靠近浆塔(池)一端大，经逐级变小到盘磨机机入口

管径。本发明可以实现不使用带动力的设备而直接通过磨片高

速旋转产生的泵送力来输送中浓浆料，相对于现有的中浓打浆

设备较为简单、紧凑，利用本发明可以减少造纸企业的设备投

资，简化造纸打浆工艺流程，节能省电，经济效益非常明显。

<REC>

<申请号>=CN03126182.5

<名称>=植物纤维原料在蒸汽爆破制浆中的预蒸工艺

<申请（专利权）人>=江立

<发明（设计）人>=江立

<申请日>=2003.05.23

<地址>=430015湖北省武汉市江岸区后湖新春村周小山转收

<摘要>=本发明涉及一种植物纤维原料，如木材、芦苇、

麦草、稻草、棉杆、麻杆、甘蔗渣等，在采用蒸汽爆破方法制

造纸浆时对传统喷淋工艺的改进，植物纤维原料经切削、除尘

后进入预蒸池，在预蒸池内原料经过45℃－99℃的碱性水3－

180分钟的预蒸后，再进入脱水机，经脱水后的原料进入喷爆

罐生产纸浆，从原料中挤脱下来的碱性水则重新收集后再泵入

预蒸池内循环使用，整个预蒸工段只需补充清水，而不外排污

水，本发明不但能使原料在碱性水中浸渍均匀、充分，而且能

去除原料中部分木质素、胶质，使原料在喷爆过程中更易分解，

纤维也保存得更完好，最后做成的纸浆品质大大提高。

<REC>

<申请号>=CN03126233.3

<名称>=一种利用造纸废液提取木质素结合剂的方法

<申请（专利权）人>=司有龙

<发明（设计）人>=司有龙

<申请日>=2003.06.30

<地址>=454550河南省沁阳市南坛31号

<摘要>=本发明公开了一种利用造纸废液提取木质素结

合剂的方法，将造纸过程中挤浆机挤出的废液温度降至40－

80℃，将其输送到反应釜中，采取低温浓缩工艺将其浓缩；将

所述反应釜中在浓缩过程所产生的蒸汽通过管道输送到热交

换器中凝结成水；余下的物质即可制成木质素结合剂。本发明

突出特点体现在整个生产过程成本低，无需添加任何反应剂，

不存在二次污染问题，经浓缩后所得物是木质素磺酸钙的替代

产品，它的固体含量在55％左右，粘结度在325左右，可作为

木质素结合剂用于冶炼、耐火行业中，所得冷凝水又可回收利

用，基本实现造纸废液零排放，不仅基本消除了对环境的污染，

同时变废为宝。从而使本发明具有很好的经济效益和广泛的社

会效益。

<REC>

<申请号>=CN03125216.8

<名称>=滑石的加工方法

<申请（专利权）人>=上林县宝丽西瓷釉原料有限公司

<发明（设计）人>=廖贺元

<申请日>=2003.07.31

<地址>=530501广西壮族自治区上林县明亮镇上林县宝丽西瓷釉原料有限公司

<摘要>=本发明涉及非金属矿，特别是一种滑石的加工方

法，其工艺过程是：先将生滑石在1350～1450℃的窑炉中煅烧

20～60分钟，然后将煅烧后的滑石在高温状态下直接放入常温

的水中冷却，再经脱水、干燥后得成品。用本发明方法加工滑

石，可有效降低滑石中的氧化钙和三氧化二铁的成分及其他杂

质含量，提高滑石的白度和纯度，可应用于陶瓷、医药、橡胶、

油漆、造纸等工业生产领域。

<REC>

<申请号>=CN03126272.4

<名称>=一种合成纤维板及其生产方法

<申请（专利权）人>=翟耀民;吕富山

<发明（设计）人>=翟耀民;吕富山

<申请日>=2003.07.29

<地址>=462000河南省漯河市源汇区翟庄村三巷14号

<摘要>=本发明涉及一种合成纤维板及其生产方法，该纤

维板的中间层为造纸污物层，中间层的正反两面上粘贴有木叶

子层，中间的造纸污物层由以下重量百分比的原料组成：造纸

污泥50－65％，造纸废纸渣20－30％，白灰膏10－20％，粘

接剂0－5％。由于以造纸厂的废物——造纸污泥及造纸废纸渣

为主要原料来生产合成纤维板，大大节约了木材，同时有效地

利用了造纸厂所排放的废物造纸废纸渣及造纸污泥，就地取

材，变废为宝，从根本上解决了造纸污泥及造纸废纸渣对环境

所造成的污染，同时解决了长期困扰造纸厂的排污难、排污费

用高、污染环境一系列难题。使用本发明的方法所生产的合成

纤维板密实度高，强度大，隔音防潮效果好，成本低，有效地

解决了造纸厂的排污问题，有重大的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03132288.3

<名称>=高精度导辊及其制造方法

<申请（专利权）人>=葛心民;陆峰宝

<发明（设计）人>=葛心民;陆峰宝

<申请日>=2003.08.07

<地址>=225200江苏省江都市樊川镇江都纺织印染机械厂

<摘要>=本发明涉及纺织、印染、造纸、制革、塑料等技

术领域，尤其涉及纺织印染机械导辊技术领域，包括辊体、闷

头轴、封板，导辊辊体采用不锈钢无缝钢管，经旋压加工而成。

本发明辊体的制造方法是将不锈钢无缝钢管采用金属胎模裹

夹固定，经内壁软化处理，再用专用旋压头沿钢管轴向往复进

给，旋压钢管内壁，管体外圆胀实胎模，冷却后启模成辊体。

本发明制造的导辊精度高，圆柱度公差不大于0.04～

0.08mm/m，径向跳动不大于0.07～0.10mm/m(φ100～φ300)。

抗弯曲，变形能力好，制造工艺先进，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN03132088.0

<名称>=麦草亚铵制浆造纸废液生产的复混肥

<申请（专利权）人>=中国科学院南京土壤研究所

<发明（设计）人>=束中立;林先贵;吴锡军

<申请日>=2003.07.21

<地址>=210008江苏省南京市北京东路71号

<摘要>=本发明公开了一种麦草亚铵制浆造纸废液生产

的复混肥，含有：5％－20％的氮，其可为尿素、硝酸铵或硫

酸铵；5％－15％的磷，其可为磷酸一铵、重过磷酸钙或钙镁

磷肥；10％－20％的钾,其可为硫酸钾或氯化钾；0.05％－1％

的中、微量营养元素，其可为硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫

酸锰或钼酸铵；1％－8％的调理剂，其可为凹凸棒粉、沸石粉

或苦土粉；30－50％麦草亚铵制浆造纸废液经过浓缩干燥后的

固形物；以及有机物载体，其可为泥炭、风化煤、发酵秸秆中

的任意之一或任意组合。

<REC>

<申请号>=CN03132328.6

<名称>=稻草浆木质素生产工艺

<申请（专利权）人>=江苏双灯纸业有限公司

<发明（设计）人>=吴玉辉;李凤翥;姜国

<申请日>=2003.08.15

<地址>=224341江苏省射阳县黄沙港镇海港路28号

<摘要>=本发明提供一种稻草浆木质素生产工艺。其工艺

为：首先将稻草碱法蒸煮制浆，再将稻草浆和黑液分离，稻草

纸浆用于纸制品的生产，而黑液则经过滤后，进行改性反应，

然后进行蒸发浓缩，再进入喷雾塔和旋风分离器中进行喷雾干

燥和分离，即得木质素，并根据生产不同等级、用途的木质素

提出了不同的工艺参数。本发明有效地解决了利用稻草浆提取

木质素的工艺和稻草制浆黑液的治理问题，从稻草原料蒸煮开

始，直至木质素生产的全过程加以控制，可生产各种用途和等

级的木质素，使丰富的稻草资源得到有效的应用，使产品质量

和得率得到保证，提高了稻草浆制纸的经济效益和社会效益，

对我国的造纸工业可持续发展具有重要意义。

<REC>

<申请号>=CN03134047.4

<名称>=条筛网用不锈钢异型条材及制备方法

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=刘相华;董学新

<申请日>=2003.09.23

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=条筛网不锈钢异型条材及制备方法，属于异型钢

材设计及制备工艺的研究；其截面是由多条直线段以及由这些

直线段相互构成的夹角组成的，类似于羽毛球纵截面的几何图

形；由重要技术参数决定了几何图形的技术特性；该型材制备

方法由不锈钢丝拉拔，经过不同孔形轧机的冷轧、退火、酸洗、

矫直、精整几个工序连接而成；由3－5个近似于不锈钢异型

材截面的孔形组成了3－5个冷轧轧辊外形；这个孔形是由一

个数据组构成的技术参数群来控制；该型材可用于造纸、制药、

食品等行过滤筛网；对于造纸行业用本发明的不锈钢异型条钢

以选择00Cr<SUB>7</SUB>Ni1<SUB>3</SUB>MO<SUB>2</SUB>材质为佳；该异型材生产成品率高，强度高、表面硬度大，耐磨性好，比现有机床加工的同材质的条形筛和圆孔筛使用寿命长两倍。

<REC>

<申请号>=CN03134347.3

<名称>=木素醇燃料制造工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰;张美云;李新平;张勇;徐永建;王建梅

<申请日>=2003.07.03

<地址>=712081陕西省咸阳市秦都区人民西路49号

<摘要>=本发明涉及一种木素醇燃料制造工艺，尤其涉及

一种用乙醇法造纸制浆所得蒸煮残液为主要原料，制作木素醇

这种液体清洁燃料的工艺。该发明解决了以往乙醇法制浆蒸煮

残液处理过程中，存在的乙醇回收能量消耗高、副产品木质素

的高效利用技术尚不成熟等问题，促进制浆企业经济效益的进

一步提高，并对缓解矿物能源日趋紧缺的局面有帮助，因而具

有良好的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN03134346.5

<名称>=酸催化的乙醇法制浆工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰;张美云;张勇;徐永建;吴养育;王建梅

<申请日>=2003.07.03

<地址>=712081陕西省咸阳市秦都区人民西路49号

<摘要>=本发明涉及一种乙醇法造纸制浆工艺，尤其涉及

一种以酸催化的乙醇法制浆工艺。属于造纸制浆技术领域。该

工艺采用酸做催化剂，不但提高了蒸煮效率，而且减缓了纤维

原料中氧化硅的溶出，缓解了制浆残液处理过程中的硅干扰问

题；采用等温逆流锅内热置换洗涤技术，使纸浆洗涤效率提高，

制浆蒸煮残液的热能品位提高；最后应用透平机和发电机将制

浆蒸煮残液中的热能转换为电能，提高了制浆企业的电力自给

率。因此本发明能有效提高乙醇法制浆企业的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN03140507.X

<名称>=塑料气胀轴及气胀夹头

<申请（专利权）人>=张玉明

<发明（设计）人>=张玉明

<申请日>=2003.05.27

<地址>=652700云南省通海县通印集团第二生活区7单元3楼1号

<摘要>=本发明涉及到一种印刷、造纸机械中的零配件。

本发明所述的塑料气胀轴及气胀夹头，其特征在于气胀轴的轴

身以及配套件为工程塑料，与之配合使用的气胀夹头本体也是

工程塑料。本发明所述的塑料气胀轴及气胀夹头，气胀轴、气

胀夹头整体重量减轻，本发明采用的工程塑料材料一次性着色

挤出成型后即使在使用寿命周期内也无须进行表面处理，并且

能在酸、碱、温度大的环境中长期使用，例如在造纸厂中使用。

由于本发明使用工程塑料，选材余地大，并可加入色母，使其

自然呈现多种色彩。本发明的使用还可使原材料成本降低三分

之一，加工费用降低二分之一。

<REC>

<申请号>=CN03142084.2

<名称>=一种高效、多功能、环保型纳米浆纱助剂

<申请（专利权）人>=宁波市科技园区科海盟新材料技术有限公司

<发明（设计）人>=莫克勤

<申请日>=2003.08.06

<地址>=315040浙江省宁波市科技园区沧海路226号

<摘要>=本发明公开了一种高效、多功能、环保型纳米浆

纱助剂，涉及纺织上浆浆料助剂技术领域。它由占总重量1～

50％的超微无机粒子、占总重量0.1～10％的分散剂及余量的

水组成，其中，所述的分散剂为磷酸盐。所述的超微无机粒子为SiO<SUB>2</SUB>、TiO<SUB>2</SUB>、Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、ZnO、ZrO<SUB>2</SUB>中至少一种。该助剂单分散性好、使用效率高、储存期长；其在纺织上浆中使用，对全棉纱线可完全不用PVA、对棉涤或涤棉纱线可1比10以上取代PVA，无毒环保，并且效率提高、成本降低，特别适合用于高支高密织物的生产。除此之外，还适合在面料后整理、涂料、造纸以及胶粘剂中使用。

<REC>

<申请号>=CN03143765.6

<名称>=虹吸管弯头

<申请（专利权）人>=李庆祝

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2003.08.03

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首泉林纸业集团3800

<摘要>=本发明涉及造纸、钢铁等行业烘缸的冷凝水排出

装置，具体地说是一种虹吸管弯头。该弯头由支撑外套(11)、

压紧装置、球体(12)和联接套(13)四部分组成。联接套(13)固定

于虹吸横管(3)上，支撑外套(11)一端支撑于联接套(13)的外圆

柱面上，一端装入球体(12)和压紧装置，在装球体和压紧装置

一端加工宽度大于虹吸竖管(2)外径的开口；球体(12)内部有90

度流向的孔眼，孔眼一侧固定虹吸竖管(2)，另一侧在竖管(2)

处于工作位置时对中横管(3)的通孔；压紧装置由压环(14)、压

紧弹簧(15)、锁紧螺母(16)、止退垫圈(17)组成，使球体(12)和

联接套的球形密封面之间保持一定的密封压力。用该弯头联接

的固定式虹吸管通过球体实现冷凝水换向、虹吸竖管(2)的折叠

和旋转，不仅安装、检修方便、不易损坏，而且长时间运行时

也不会因密封失效而漏气。

<REC>

<申请号>=CN03146819.5

<名称>=一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法

<申请（专利权）人>=梁立

<发明（设计）人>=梁立

<申请日>=2003.09.16

<地址>=510175广东省广州市中山八路5号隆城大厦1604房

<摘要>=本发明公开一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法，具体涉及防止细菌、病毒交叉感染，的一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法，其特征在于：原料包括季胺盐消毒剂，其质量百分配比为1－5；其加工方法的步骤如下：在制造纸浆的过程中，加入质量百分配比为1－5的季胺盐消毒剂；然后以100－120℃的高温将纸烘干；再将其切成卷纸包装即可。

<REC>

<申请号>=CN03144307.9

<名称>=一种聚酯超短纤维加工方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团天津石油化工公司

<发明（设计）人>=杨瑞玲;张红雪;吕明源;赵万里;史倩青;钱毅勤

<申请日>=2003.09.23

<地址>=300271天津市大港区天津石油化工公司研究院

<摘要>=本发明涉及一种聚酯超短纤维加工技术。在超短纤维切断加工过程中用相当于纤维重量5％－20％处理剂(长度小于12mm的纤维)均匀喷施于纤维表面，起润滑和膨胀剂作用，减小纤维与切刀之间的摩擦，使切丝过程顺利无障碍；吸收切断过程产生的摩擦热，防止纤维端面之热粘结现象的发生。可使纤维切断长度小于3mm。同时该助剂有助于纤维膨松分散，有助于纤维在水等液体介质中良好分散，不团聚。该超短纤维可用于造纸工业，尤其适用于湿法造纸制浆工艺。

<REC>

<申请号>=CN03150417.5

<名称>=数码水转印纸及制造方法

<申请（专利权）人>=上海日合月玩具饰品有限公司

<发明（设计）人>=河龟荣

<申请日>=2003.08.19

<地址>=201107上海市闵行区纪王镇联友路2715号

<摘要>=本发明公开了一种数码水转印纸及制造方法，特点是该纸基层经打印、印刷后，在其印刷面上喷透明保护液，待干、溶水后至少可分离成两层，一层为基层、一层为薄膜层，各层主要成分为：基层：普通木纸浆70～85％、漂白粉5～20％、粘接剂1～3％、淀粉5～10％、丙烯硅树脂5～10％；薄膜层：普通透明保护液90～95％、丙烯硅树脂4～8％、淀粉1～2％；制造方法的具体步骤是：将普通木纸浆、漂白粉、粘接剂、淀粉按比例以普通造纸方法制成纸张；将制成的纸张通过涂布机对其一面按淀粉、丙烯硅树脂比例进行两次涂布，厚度分别保持在3～10g/m<SUP>2</SUP>。使用本发明从电脑中打印出来的画面贴在物品上，类似于印刷在物品上，视觉效果很好，并且不会脱落。

<REC>

<申请号>=CN03152842.2

<名称>=玻璃纤维薄毡的制备方法

<申请（专利权）人>=樊福定

<发明（设计）人>=汤新华;樊福定

<申请日>=2003.08.24

<地址>=213212江苏省金坛市河头镇莞塘村76号

<摘要>=本发明公开了一种用湿法造纸成形技术制备玻

璃纤维短切丝薄毡的方法，它是将玻璃纤维短切丝、水、化学

助剂和有机粘结剂经过浆料配制、上浆成形、成形脱水、浸渍

上胶和烘干步骤，获得玻璃纤维短切丝薄毡，所述玻璃纤维短

切丝的直径为5～20μm，长度5～20mm；所述化学助剂为：

增稠剂、分散剂、消泡剂，它们在浆料中的加入量由浆料的性

能决定；由本发明获得的薄毡具有强度高、质轻、耐腐蚀、电

绝缘性能优良，吸水率小，与树脂、沥青粘结性能好等优点，

薄毡的重量可达到每平方米克重为30g～120g，可作为覆铜箔

板基材、沥青防水材料基材、蓄电池隔板基材、玻璃钢表面毡、

管道包覆毡和地毯毡的基材等。

<REC>

<申请号>=CN03154433.9

<名称>=纤维增强建筑复合材料和制作方法

<申请（专利权）人>=凌如晶

<发明（设计）人>=凌如晶;凌友锋;赵铭;凌敏

<申请日>=2003.09.29

<地址>=053000河北省衡水市人民中路141号衡水工业学校2号家属楼

<摘要>=一种纤维增强建筑复合材料和制作方法，其特征

是由改性镁质胶凝组合物作粘合固化剂，金属格栅作骨架材

料，植物秸秆包括棉杆及粗长纤维作增强保温材料，经复合浇

注加压成型，制作整体墙板楼板和屋顶等建筑构件材料。改性

镁质胶凝组合物是由氧化镁粉、氯化镁粉、磷酸、中性造纸废

液红砖粉混合制备。可用于低层建筑、地震多发区民用建筑、

中高层框架结构建筑、具有建筑性能好、成本低、重量轻、保

温性能好、耐老化，替代粘土砖瓦，建筑构件工厂化生产的优

点。

<REC>

<申请号>=CN03155452.0

<名称>=原料的分离处理方法

<申请（专利权）人>=株式会社兼子

<发明（设计）人>=兼子卓三;轰英之

<申请日>=2003.09.04

<地址>=日本静冈县静冈市

<摘要>=本发明提供一种原料的分离方法，该方法可以分

别分离、取出壁纸等用于表面装饰的装饰纸中其装饰面上层压

的氯乙烯类树脂层和内衬纸，使之分别形成能够再利用的再生

原料。该方法包括下述步骤：粉碎原料c，分解该粉碎的原料

c，精选该分解的原料，分离为内衬纸a和氯乙烯类树脂层b，

取出该分离的内衬纸a作为造纸用再生原料e，同时通过干燥

对精选步骤中分离的氯乙烯类树脂层b进行水分调节，将该干

燥后的氯乙烯类树脂层b作为再生原料f。

<REC>

<申请号>=CN03808047.8

<名称>=用于生产纸张和纤维素的脱墨试剂

<申请（专利权）人>=范巴尔勒及西股份有限公司

<发明（设计）人>=A·斯科尔迪亚洛;P·穆格勒

<申请日>=2003.04.09

<地址>=瑞士明希施泰因

<摘要>=本发明涉及一种用于制造纸张和纤维素的脱墨

试剂，其含有硅酸盐和基于丙烯酸、甲基丙烯酸、马来酸和/

或它们的酯、腈或酰胺衍生物的被部分或完全中和或皂化的均

聚物或共聚物。该脱墨试剂是通过用水玻璃中和和/或皂化所述

类型的均聚物或共聚物得到的。

<REC>

<申请号>=CN03811859.9

<名称>=包含乙烯胺或氮丙啶单元的疏水改性聚合物及其制备方法和用作助留剂的用途

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=G·格里姆;V·布赖格;S·钱普;N·马尔

<申请日>=2003.05.19

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及可通过下述组分反应获得的包含乙

烯胺或氮丙啶单元的疏水改性聚合物：(a)包含乙烯胺或氮丙啶

单元的聚合物，(b)式I化合物R－A－(EO，PO，

BuO)<SUB> n</SUB>－X(I)，其中R为

C<SUB>4</SUB>－

C<SUB>26</SUB>烷基或

C<SUB>4</SUB>－

C<SUB>26</SUB>链烯基，A为－O－、－NH

－或－COO－，EO为氧化乙烯单元，PO为氧化丙烯单元，

BuO为氧化丁烯单元，n为1－250和X为可共价键接到OH

基团上的官能团。本发明还涉及通过包含乙烯胺或氮丙啶单元

的聚合物与至少一种式I疏水剂反应制备包含乙烯胺或氮丙啶

单元的疏水改性聚合物的方法以及由此获得的聚合物在造纸

中用作造纸原料添加剂的用途。

<REC>

<申请号>=CN200310100950.3

<名称>=一种吹塑造纸法

<申请（专利权）人>=朱秀刚

<发明（设计）人>=朱秀刚

<申请日>=2003.10.06

<地址>=324400浙江省龙游县健康路13－2号

<摘要>=本发明提供一种吹塑造纸方法，其以淀粉类物和

植物纤维为原料，与所需添加剂捏炼混合成可塑性聚合物，并

将可塑性聚合物进入挤出吹塑装置生产各种适用纸品。

<REC>

<申请号>=CN200310102209.0

<名称>=一种造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=杨素叶

<发明（设计）人>=杨素叶

<申请日>=2003.10.24

<地址>=100041北京市石景山区八达处甲1号77－301

<摘要>=本发明涉及一种造纸废水的处理方法，采用砂滤

将废水中的悬浮物除去，然后用接触氧化技术将废水中的大部

分有机物氧化取出，再由中空纤维膜将废水中的盐和未降解的

有机物取出，最后得到的出水可达到冷却水回用的要求。本发

明处理费用较低，操作简单，运行方便，可以减少污染，保护

环境。另外，出水达到冷却水的标准，实现废水的再利用，可

节约大量的自来水，解决了水资源紧缺的问题。最后，本方法

还可以降低造纸行业自身的生产成本，达到良好的经济效益和

社会效益，促进行业本身的可持续发展。总而言之，本发明提

供的处理造纸废水的方法既解决造纸废水的污染，又实现了废

水的资源化再利用，从而达到经济效益、社会效益和环境效益

三者的有机统一。

<REC>

<申请号>=CN200310105819.6

<名称>=烧碱法蒸煮黑液的超临界水氧化工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰

<申请日>=2003.10.13

<地址>=712081陕西省咸阳市秦都区人民西路49号

<摘要>=本发明涉及一种造纸制浆蒸煮黑液处理工艺，尤

其涉及一种烧碱法制浆蒸煮黑液的超临界水氧化工艺。属于碱

法制浆残液处理技术领域。超临界水氧化处理黑液，简化或取

消了黑液浓缩工序，减少了黑液中残碱的含量，降低了碱回收

中的损耗，减小了碱回收过程中苛化工序以及白泥处理工序的

工作量；黑液氧化设备结构简单，投资小，运行维护成本低；

排出反应器的超临界流体经过能量回收利用后，分离出纯度很

高的二氧化碳气体和清洁水，可以方便的加以利用；很少或没

有冷凝污水产生，也没有氮氧化物和粉尘产生。

<REC>

<申请号>=CN200310105711.7

<名称>=一种复合型煤的配方

<申请（专利权）人>=孙孝成

<发明（设计）人>=孙孝成;崔建久;宋柱;高振坤

<申请日>=2003.11.24

<地址>=277100山东省枣庄市市中区君山路202号

<摘要>=一种复合型煤的配方，它是在传统以无烟煤加粘

土或石灰为原料生产型煤(蜂窝煤、球形煤)基础上，去掉粘土

或石灰成分，配比以可燃的造纸废纸浆、烟煤和洗精煤时的废

水经过沉淀的煤泥，它解决了造纸废纸浆对环境的污染问题，

同时也用掉了煤泥这一不被普遍利用的能源，比现在单一用无

烟烟生产型煤的成本降低15～20％，它除了能保证其稳定发热

量外，在燃烧时不冒黑烟，燃尽的型煤灰渣含有农作物生长所

需要的钾、磷等成分，还能改良板结的土壤。

<REC>

<申请号>=CN200310106650.6

<名称>=一种污水净化剂的生产方法

<申请（专利权）人>=王健

<发明（设计）人>=王健

<申请日>=2003.10.16

<地址>=300000天津市河东区华康里3－3－301

<摘要>=本发明公开了一种既能脱掉水中的颜色又能絮

凝水中污物及吸附水中重金属的污水净化剂的生产方法。本发

明盐酸、水、铝灰(渣)或铝土矿、助凝剂混合反应而制成，所

说的盐酸∶水∶铝灰(渣)∶助凝剂的配比是按质量百分比为：

1∶1.0～1.8∶0.5～1.2∶0.013～0.026。利用此方法所制备的净

化剂可应用于造纸、印染、城市生活污水、制革、面粉加工、

橡胶、炼油、化肥、化工、炼钢等工业的污水净化。并且用量

少、成本低，治理范围广，经处理的污水色度透明并能循环使

用。

<REC>

<申请号>=CN200310107269.1

<名称>=一种净化剂的配方

<申请（专利权）人>=常江

<发明（设计）人>=常江

<申请日>=2003.12.09

<地址>=300000天津市南开区密云路密云里4－7

<摘要>=本发明公开了一种既能脱掉水中的颜色又能絮

凝水中污物及吸附水中重金属的污水净化剂的配方。本发明盐

酸、水、铝灰(渣)或铝土矿、助凝剂混合反应而制成，所说的

盐酸∶水∶铝灰(渣)∶助凝剂的配比是按质量百分比为：1∶

0.9～1.8∶1.2～1.3∶0.026。利用此方法所制备的净化剂可应用

于造纸、印染、城市生活污水、制革、面粉加工、橡胶、炼油、

化肥、化工、炼钢等工业的污水净化。并且用量少、成本低，

治理范围广，经处理的污水色度透明并能循环使用。

<REC>

<申请号>=CN200310109752.3

<名称>=盐析法提取豆腐柴叶中果胶

<申请（专利权）人>=张驰;吴永尧

<发明（设计）人>=张驰

<申请日>=2003.12.29

<地址>=445000湖北省恩施市三孔桥路29号

<摘要>=本发明是以天然生长的豆腐柴叶片为原料，经干

燥、粉碎、提取、调pH、盐析、分离、纯化、脱盐、干燥等

工序制成天然植物叶果胶。分析表明豆腐柴叶中果胶含量在40

％左右，在食品工业：果胶用做凝固剂、增稠剂、组织成型剂、

乳化剂和稳定剂；在医药工业：防止有毒阳离子中毒，还可与

其他胶配合，治疗腹泻；在其它工业：制成可降解薄膜，用作

造纸和纺织的粘胶剂，还可用于制备超速离心和电渗透膜及饮

料吸管等。生产设备、物资投入少，产品得率20～22％，不污

染环境，可综合利用废渣，工艺简单，适合中小企业生产。产

品具有无毒、无副作用、安全性能高等优点。可以广泛用入食

品、医药等行业。

<REC>

<申请号>=CN200310111227.5

<名称>=钨酸盐光催化剂的制备及其在催化降解糖蜜酒精废水中的应用

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=刘自力;韦江慧

<申请日>=2003.10.10

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市大学路100号

<摘要>=本发明介绍了一种光催化剂的制备及在催化降

解糖蜜酒精废水中的应用技术，该催化剂由钨酸根或多聚钨酸

根与金属阳离子组成，组成阴离子的元素为钨，组成阳离子的

元素为铋、锑、铅、钛、锆、锡、钒、铌、钽、锰、铁、钴、

铜、锌中的一种或多种，该催化剂制备由沉淀、过滤、干燥、

焙烧等工序组成，采用本专利催化剂，在太阳光或紫外光的照

射下，通入空气进行糖蜜酒精废水的光催化氧化降解反应。某

些工业废水方面如食品、纺织、皮革、制糖、造纸的污水，特

别是糖蜜酒精废水经过预处理后进行光催化降解，脱色率可达

99％，COD去除率可达85％，处理的成本低，效率高。

<REC>

<申请号>=CN200310111090.3

<名称>=一种冥纸的生产方法

<申请（专利权）人>=谢国荃

<发明（设计）人>=谢国荃

<申请日>=2003.12.04

<地址>=611530四川省成都邛崃市临邛镇小南街14号附10号

<摘要>=本发明公开了一种用纯机械法制浆生产冥纸的

方法，用该方法生产的冥纸具有松、软、泡的特点，灰烬呈青

白色，质轻；产品质量上佳，本方法包括原料选择、削片、挤

浆、磨浆、抄纸等工艺步骤，其原料为竹、木，产品的得浆率

达到95％以上，本方法生产过程不加入任何化学品，故无造纸

黑液产生和排放，其废液经简单的物理处理可达直接排放的标

准，同时本方法还具有能耗低，运行安全可靠等特点。

<REC>

<申请号>=CN200310111573.3

<名称>=准分子激光电化学微结构制造方法及其装置

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=史铁林;陈志凌;熊良才;柳海鹏;周月豪;马龙

<申请日>=2003.12.12

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=本发明属于微制造领域，针对传统方法缺点，把

准分子激光、集成电路制版光刻、电化学和扫描探针显微技术

融合成新的加工方法，步骤为：(1)首先制备显微探针阵列；(2)

将基片固定于平板电极和显微探针阵列之间，产生负压，注入

保护气体；(3)注入电解质溶液后在电极之间施加电压，同时通

入准分子激光控制电化学反应，完成加工过程。相应装置在激

光微加工机工作台上装电化学反应室，它包括激光气动窗口、

保护气体入口、真空泵接口、电解质溶液入口、显微探针阵列、

平板电极、辅助电化学反应气体入口和废物出口。利用本发明

可在金属、半导体基片上得到宽深比5－50、特征尺寸1－50

微米的微结构，在环保、纺织、造纸、能源、信息和国防等领

域有广泛用途。

<REC>

<申请号>=CN200310112684.6

<名称>=一种醚化－交联－预糊化三元复合变性淀粉及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=张燕萍;顾正彪;洪雁

<申请日>=2003.12.16

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种醚化－交联－预糊化三元复合变性淀粉及

其制备方法和应用，属于淀粉变性技术领域。本发明产品应用

了对淀粉同时进行醚化、交联、预糊化变性的方法而制得，使

其同时具有醚化、交联、预糊化淀粉的特性。产品用来增稠稳

定食品工业中的高酸、高盐和冷冻食品，也可用于造纸、纺织

等工业的施胶剂。本发明的优点是将醚化、交联、预糊化三种

变性方法有机的结合在一起，工艺设计科学实用，产品性能优

良，可部分替代目前国内价格比较高昂的果胶、黄原胶等，便

于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200310112700.1

<名称>=超级电容器隔膜

<申请（专利权）人>=南京双登科技发展研究院有限公司

<发明（设计）人>=唐民洪;褚德威;熊廷玉;祝士平;陈怀林;杨善基

<申请日>=2003.12.19

<地址>=225526江苏省姜堰市梁徐镇

<摘要>=一种超级电容器隔膜，主要由石棉纤维和增强材

料构成，其特征是在石棉纤维里面添加增强材料，采用湿法造

纸的方法制作成超薄、致密、低电阻、高强度的超级电容器专

用复合隔膜。广泛地应用为超级电容器电极的隔离材料，可以

较好地降低超级电容器的内阻，提高超级电容器的大功率特

性。

<REC>

<申请号>=CN200310114541.9

<名称>=干法无尘纸专用胶乳及其制备方法

<申请（专利权）人>=李泽潜;王东升;吴存军;杨西军

<发明（设计）人>=李泽潜;王东升;吴存军;杨西军

<申请日>=2003.12.26

<地址>=252100山东省茌平县西外环高新技术工业园山东信成纸业有限公司

<摘要>=本发明涉及干法无尘纸专用胶乳及其制备方法，

属于造纸专用化学品领域，是以丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙

烯酸羟乙酯、苯乙烯、丙烯酸和甲基丙烯酸丁酯为单体，加入去离子水、及乳化剂、NaHCO<SUB>3</SUB>，利用引发剂的作用使支链连接，形成苯乙烯和丙烯酸酯类共聚物，既满足无尘纸的生产要求，又利于喷洒施胶。纸页纤维间结合强，干湿强度高，生产操作简便易懂，产品质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN200310118296.9

<名称>=一种调控木质素合成相关酶基因的启动子及其应用

<申请（专利权）人>=中国科学院植物研究所

<发明（设计）人>=宋艳茹;赵华燕;路静

<申请日>=2003.12.11

<地址>=100093北京市海淀区香山南辛村20号中科院植物所

<摘要>=本发明公开了一种木质素合成相关酶基因启动

子及其应用。本发明所提供的木质素合成相关酶基因C4H启

动子，是下列核苷酸序列之一：1)序列表中SEQ ID №：1的

DNA序列；2)与序列表中SEQ ID №：1限定的DNA序列具

有70％以上同源性，且具有相同功能的DNA序列。本发明的

启动子分离及其功能的阐明，为将来应用于林木材性改良的研

究奠定了基础，在培育更适于造纸用资源树种、低污染的造纸

用资源植物具有极大的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200310124000.4

<名称>=除髓玉米秆为原料无氯漂白制纸浆工艺

<申请（专利权）人>=沈阳神农绿色肥垃圾处理有限公司

<发明（设计）人>=姜宇坤;罗少初

<申请日>=2003.12.24

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区和平南大街98号

<摘要>=除髓玉米秆为原料无氯漂白制纸浆工艺，是属于

用除玉米秆为原料制纸浆的造纸技术。本发明就是解决目前没

有替代木材制纸浆的更好材料及含氯药剂漂白的污染，提供一

种可替代木材制作纸浆的很好材料及免除含氯药剂漂白的工

艺。本发明采用的工艺如下：1.将玉米秆除髓、除叶后的玉米

秆皮为原料；2.将除髓后玉米秆皮切成长度为20～30mm秸秆

片；3.将秸秆片按下列工艺条件制纸浆：①蒸煮：②二次PO

漂白。

<REC>

<申请号>=CN200310122712.2

<名称>=气动控制粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华

<申请日>=2003.12.19

<地址>=201100上海市闵行区顾戴路2582号

<摘要>=一种气动控制粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈呋，

阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石棉填料，千

斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，气

动控制装置与中支架螺栓组件，架子，气动接口，气动控制减

速装置组成，气动控制并配置向中心控制室传输状态信号的接

口和接受中控室的信号接口气连接，广泛应用于：化工，污水

处理，制药，食品等工程，特别适应在黏性大造纸工业的管道

上使用。

<REC>

<申请号>=CN200310122711.8

<名称>=液动控制粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华

<申请日>=2003.12.19

<地址>=201100上海市闵行区顾戴路2582号

<摘要>=一种液动控制粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈呋，

阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石棉填料，千

斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，液

动控制装置与中支架螺栓组件，架子，液压接管组件，液压缸，

液压指示器，液动控制减速装置组成，液动控制并配置向中心

控制室传输状态信号的接口和接受中控室的信号接口液动压

连接，广泛应用于：化工，污水处理，制药，食品等工程，

特别适应在黏性大造纸工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200310122710.3

<名称>=遥控和手动粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华

<申请日>=2003.12.19

<地址>=201100上海市闵行区顾戴路2582号

<摘要>=提供一种遥控和手动粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣

哈呋，阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石棉填

料，千斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀

杆，电动装置与中支架螺栓组件，架子，电动驱动控制装置，

减速装置，手动控制装置，接受中控的遥控信号接口组成，广

泛应用于：化工，污水处理，制药，食品等工程，特别适应在

黏性大造纸工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200310122709.0

<名称>=电动和手动粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华

<申请日>=2003.12.19

<地址>=201100上海市闵行区顾戴路2582号

<摘要>=一种电动和手动粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈呋，

阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石棉填料，千

斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，电

动装置与中支架螺栓组件，架子，电动驱动控制装置减速装置，

手动控制装置组成，电动驱动装置并配置向中心控制室传输状

态信号的接口和接受中控室的信号接口电连接，广泛应用于：

化工，污水处理，制药，食品等工程，特别适应在黏性大造纸

工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200310122713.7

<名称>=防腐耐蚀手动粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华;张福仁

<申请日>=2003.12.19

<地址>=201100上海市闵行区顾戴路2582号

<摘要>=一种防腐耐蚀手动粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈

呋，阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石棉填料，

千斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，

手动控制装置组成，广泛应用于：化工，污水处理，制药，食

品等工程，特别适应在黏性大造纸工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200380105160.2

<名称>=在反相乳液基质中制备的阳离子或两性共聚物以及它们在制备纤维素纤维组合物中的应用

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=马莎·好罗蒙;布赖恩·沃尔恰克;弗兰克·苏特曼

<申请日>=2003.12.05

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及通过不使用交联剂的油包水聚合技

术制备水溶性阳离子或两性共聚物用作助滤剂的造纸方法及

组合物，其中该水溶性阳离子或两性共聚物的特征为在0.01M

NaCl中测定的哈金斯常数(k’)大于0.3，于6.3Hz的储能模量

大于50Pa。

<REC>

<申请号>=CN200410005196.X

<名称>=用于处理高难度废水的微生物制剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=凌亮

<发明（设计）人>=凌亮

<申请日>=2004.02.10

<地址>=310016浙江省杭州市江干区太平门直街28号水利厅宿舍东单元401室

<摘要>=本发明涉及一种用于处理高难度废水的微生物

制剂及其制备方法，主要含有来自47个属的105种微生物，

并经驯化和组配而成。可以用于处理焦化废水、味精废水、抗

生素废水、染料废水、造纸黑液及氟化工废水。结合不同的处

理工艺，可以取得很好的处理效果。

<REC>

<申请号>=CN200410005170.5

<名称>=利用封闭芦苇湿地系统处理造纸废水的工艺

<申请（专利权）人>=江苏双灯纸业有限公司

<发明（设计）人>=吴玉辉;杜官鉴;丁成;李凤翥;徐维骝

<申请日>=2004.02.11

<地址>=224341江苏省射阳县黄沙港镇海港路28号

<摘要>=本发明提供一种利用封闭芦苇湿地系统处理造

纸废水的工艺。其具体工艺为：首先对造纸废水进行预处理，

待CODcr为1600－1400mg/L，BOD5为350－250mg/L，SS

为120－800mg/L，pH值为7.5－8.2后，泵入由堤坝将大片海

涂苇田围闭的封闭的芦苇湿地系统中，依靠芦苇的发达根系和

生长周期，以及很大的地上表面积，将废水净化和蒸散，实现

封闭循环。封闭的芦苇湿地系统还配备有冬季储存废水和夏季

暴雨的稳定塘、以及处理多余水量的物化处理站。本发明由于

将造纸废水先进行常规的预处理使其达到芦苇生长需要、且不

影响封闭苇田环境后再进入封闭的芦苇湿地系统中，通过芦苇

进行废水的净化蒸发，因而有效地降低了造纸废水处理的投资

和运行费用，促进了芦苇的发育生长，提供芦苇产量，改善纤

维质量，还具有淋盐改土的作用、改善了鸟禽的生存环境和大

气环境。

<REC>

<申请号>=CN200410004199.1

<名称>=一种外流式压力筛旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2004.02.17

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种外流式压力筛旋翼片，属于造纸机械制造领

域，由推浆面(1)、吸浆面(2)和非工作面(3)三部分构成。本发

明与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效率的

优点。

<REC>

<申请号>=CN200410004254.7

<名称>=一种将密度板制作成纸浆原料的设备和方法

<申请（专利权）人>=叶启状

<发明（设计）人>=叶启状

<申请日>=2004.02.16

<地址>=325804浙江省苍南县钱库镇农贸路87号

<摘要>=本发明涉及一种将密度板制作成纸浆原料的设

备和方法，包括有水池、锅炉和蒸汽管道，锅炉和水池通过蒸

汽管道相连，蒸汽管道通往水池的底部，在靠近水池底部的蒸

汽管道上设有分管，分管上设有出汽孔，将密度板分成均匀的

小块放入水池离水池顶部约10cm，水池加入约三分之二的清

水，水池的顶部密封，将锅炉点燃，使蒸汽通过管道进入水池

约4－5小时即可将密度板完全软化成为造纸用的纸浆原料，

采用此种方法可降低造纸的成本。

<REC>

<申请号>=CN200410010597.4

<名称>=一种制造灭菌、抑菌纸的方法

<申请（专利权）人>=安县纸业有限公司

<发明（设计）人>=康林;杨肇;曹加军;何毛;王健华

<申请日>=2003.02.25

<地址>=622656四川省绵阳市安县雎水镇

<摘要>=一种制造灭菌、抑菌纸的方法，涉及造纸工艺，

更具体的，涉及一种制造灭菌、抑菌纸的方法。本发明的目的

是，提供一种制造灭菌、抑菌纸的方法，所制造的灭菌、抑菌

纸能够持续的杀灭纸上细菌，并能防止细菌产生抗药性、再生

长和重复、交叉污染。本发明提供一种在制造工序中加入抗菌、

抑菌材料。所述的制造灭菌、抑菌纸的方法，其工序包括制浆、

打浆，至少在以下任一工序中加入抗菌、抑菌材料：配料、流

送、流浆箱、网上成型、压榨、干燥、机内涂布、再干燥。

<REC>

<申请号>=CN200410012738.6

<名称>=遗址中高含水木构件脱水定型的微生物方法

<申请（专利权）人>=湖北省博物馆

<发明（设计）人>=陈中行;陈子繁;陈光利;周松峦;程昌炳

<申请日>=2004.02.20

<地址>=430077湖北省武汉市武昌区东湖路156号

<摘要>=本发明公开了一种遗址中高含水木构件脱水定

型的微生物方法，涉及一种文物的保护方法；具体地说，涉及

遗址中高含水木构件脱水定型的方法。遗址中的木质文物——

木构件，由于长时间受空气的氧化和受酸化细菌的侵蚀，失去

了果胶、木质素、纤维素、脂肪等物质，是典型的腐质木，在

脱水过程中会出现明显的变形：收缩、干裂、扭曲等。本发明

采用醋酸杆菌制造的纤维素和木构件的纤维结合，起支撑作

用；并将造纸废水来鞣植活化半纤维素、木质素来补充木构件

中缺失的果胶、木质素、纤维素、脂肪等。本发明操作简单、

成本低、对环境无不良影响。

<REC>

<申请号>=CN200410013809.4

<名称>=凹凸棒矿造浆生产工艺

<申请（专利权）人>=许盛英

<发明（设计）人>=许盛英

<申请日>=2004.01.06

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇沙岗村石桥路5－1号

<摘要>=一种造浆生产工艺，其特征在于这种工艺是为了

生产凹凸棒矿泥浆。该工艺是将凹凸棒矿输入搅拌机内搅拌，

经挤出机挤压成片状后，再次输入搅拌机内搅拌，经挤出机挤

压成片状后自然晾晒，晾干的凹凸棒矿输送到原料池中浸泡，

用气泵冲翻，沉淀后放出浸泡水，筛去杂质，输入半成品池中，

重新加水浸泡，用气泵冲翻，沉淀后放出浸泡水，并将沉淀后

的泥浆输送到成品池内，即为凹凸棒矿泥浆成品。此工艺也适

用于生产膨润土矿泥浆。本发明的凹凸棒矿泥浆凹凸棒含量

高，吸附和粘结性能好，工艺简单，设备少，生产成本低，经

济效益好，没有环境污染，可用于造纸、纺织、制革、涂料与

油漆等行业。

<REC>

<申请号>=CN200410017770.3

<名称>=一种造纸黑液的无污染排放治理新工艺

<申请（专利权）人>=黄德丰

<发明（设计）人>=黄德丰;库爱莲

<申请日>=2004.04.16

<地址>=330006江西省南昌市贤士二路13号一单元401室

<摘要>=本发明涉及造纸黑液的污染治理，尤其是一种碱

法和硫酸盐法制浆黑液的无污染排放治理新工艺。本发明主要

是采用一种较为简单又可实施的连续的七个工艺步骤实现分

步沉淀的分离方法，一步一步地将黑液内的主要组分，以沉淀

物的形式从黑液中分离出来，最后剩下的中性液体用作配制提

取木糖的水解液，工艺流程为零排放。经沉淀分离后收集的主

要组分有：纤维素和半纤维素、糖类、木素、碱溶蛋白质、硅

胶和硫酸钠及用于配制提取木糖的水解液。上述主要组分的开

发应用，体现了可完全发挥作为资源宝库的黑液本身就已具备

的经济价值。

<REC>

<申请号>=CN200410018793.6

<名称>=含有膨胀性石墨的阻燃防火纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=陈涛声

<发明（设计）人>=陈涛声

<申请日>=2004.03.25

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明提供一种含有膨胀性石墨的阻燃防火纸

及其制造方法，该防火纸的成分，包括重量百分比为20％至

80％且均匀分布的膨胀性石墨，其余为均匀分布的含有造纸用

纤维的纸浆；本发明防火纸的制造方法包括：一、准备原料步

骤；二、备浆步骤；三、混合步骤；四、抄造步骤；五、加工

处理步骤；本发明防火纸具有防火功能较好，应用范围广泛，

制造方法简易，不需要大幅度改造原有造制纸设备，使用效果

理想。

<REC>

<申请号>=CN200410020440.X

<名称>=螺杆泵及其生产方法

<申请（专利权）人>=高元芳

<发明（设计）人>=高元芳

<申请日>=2004.04.22

<地址>=111000辽宁省辽阳市太子河区蔡庄村辽阳市嘉泰精铸机电厂

<摘要>=螺杆泵及其生产方法涉及一种油田采油、输送及

化工、造纸、食品、机械等行业用的泵类设备。主要是为解决

现有的螺杆泵定子注胶衬套易脱落、抱杆、使用寿命短及转子

不能为抽、输油加热和为洗井提供便利的问题而设计的。本发

明是将定子外壳的内壁制成与定子内腔随形的相似螺蚊形，从

而将注胶衬套制成与定子外壳内壁随形且等壁厚的，将定子外

壳的外表面制成与其内壁相一致的相似螺纹形，且等壁厚，转

子是空心的；在生产方法上采取定子外壳或定子分段制造再连

接的方法。优点是定子注胶衬套各处热膨胀系数及容胀量基本

一致，不脱落，不抱杆，用胶少，使用寿命长；因转子空心而

便于洗井和为抽输油加热。

<REC>

<申请号>=CN200410023467.4

<名称>=一种聚合硅铝铁混凝剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=高宝玉;岳钦艳;王曙光;王炳建

<申请日>=2004.02.10

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种聚合硅铝铁混凝剂及其制备工

艺。聚合硅铝铁混凝剂含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>+Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>+SiO<SUB>2</SUB>的重量百分比7.5％～12％，含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>的重量百分比4.5％～7.5％，含Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>的重量百分比2.5％～4.5％，含SiO<SUB>2</SUB>的重量百分比0.5％～1.5％。本发明以聚硅酸、AlCl<SUB>3</SUB>·6H<SUB>2</SUB>O、FeCl<SUB>3</SUB>·6H<SUB>2</SUB>O为主要生产原料，采用复合法、共聚法两种工艺生产制备得到了聚合硅铝铁混凝剂。具有生产工艺简捷、经济、适用等特点。所制备的聚合硅铝铁混凝剂聚硅酸粘结聚集、吸附架桥效能强，铝、铁盐电中和能力强以及铝盐絮凝剂絮体大、脱色性能好和铁盐絮凝剂絮体密实、沉降速度快，广泛适用于给水、废水处理，石油开采、造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域。

<REC>

<申请号>=CN200410023797.3

<名称>=一种废新闻纸酶脱墨技术

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=秦梦华;徐清华;傅英娟;石淑兰

<申请日>=2004.04.08

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=一种废新闻纸酶脱墨技术，属于制浆造纸技术领

域。包括碎浆、脱墨、浮选、洗涤、漂白，在装有废新闻纸和

水的碎浆机中加入脱墨剂，漆酶，介体，通氧气，控制碎浆浆

浓为3％－18％，温度20－70℃，碎解，保温。利用本发明的

技术对废纸进行脱墨，所得脱墨浆与其他技术相比可漂性和撕

裂指数高。

<REC>

<申请号>=CN200410023001.4

<名称>=机械辗压轧辊表面的毛化强化方法及其装置

<申请（专利权）人>=刘继清;唐永明

<发明（设计）人>=刘继清;唐永明

<申请日>=2004.03.16

<地址>=417009湖南省娄底市涟钢旁山冲543栋18号

<摘要>=本发明公开了一种机械辗压轧辊表面的毛化强

化方法及其装置，用滚轮10辗压轧辊14的表面，将滚轮10

的表面形貌复印到轧辊14的表面上，实现轧辊表面毛化或强

化。压杆8、刀杆9及滚轮10对称布置在轧辊14的两边。启

动油缸13，油缸13的工作腔进油带动活塞杆12运动，它经活

塞杆轴销11依次带动压杆8、刀杆9及滚轮10动作，滚轮10

顶紧轧辊14，轧辊14在机床主轴驱动下旋转时，滚轮10对轧

辊14的相应圆周实施辗压。用传动丝杆2将本装置沿轧辊14

轴向进给时，滚轮10对轧辊14的整个外表面实施稳压，辗压

所需的巨大压力在本装置内互相抵消，对机床本体无影响。本

方法及装置可应用于冶金、有色和造纸行业各类轧辊的表面毛

化或强化。

<REC>

<申请号>=CN200410024091.9

<名称>=一种利用家禽羽毛生产特种纸张的工艺

<申请（专利权）人>=王正顺

<发明（设计）人>=王正顺

<申请日>=2004.05.14

<地址>=250014山东省济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院

<摘要>=本发明提供一种利用家禽羽毛生产特种纸张的

工艺，其主要内容包括采用羽毛纤维为主要原料，通过一定比

例与植物纤维浆配抄，从而生产出可以应用于多用途的特种纸

张的工艺流程。本发明的利用家禽羽毛生产特种纸张的工艺和

现有造纸工艺相比较，具有成纸透气度更好、过滤性更佳、既

充分利用了废物资源，变废为宝，减少环境污染，又能够节约

木浆，降低成本，还能减少木材砍伐，符合当今环保的要求等

特点，因而，具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN200410025991.5

<名称>=乙烯基类共聚物造纸填料分散剂的制备方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=吕生华;马建中;吕庆强;陈小强;杨权荣

<申请日>=2004.03.25

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种乙烯基类共聚物造纸填料分散剂的制备方

法，它是由顺丁烯二酸与聚乙二醇反应形成的顺丁烯二酸单酯

与丙烯酸和丙烯腈通过共聚合反应制得，该合成制备工艺简

单，生产周期短，该分散剂对造纸过程用到的高岭土、碳酸钙、

滑石粉的分散效果好，增加纸的功能，提高了纸的质量，降低

了成本。

<REC>

<申请号>=CN200410026132.8

<名称>=一种利用胶原纤维与植物纤维复合生活用纸的方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=侯小东;蔡祥;章川波;王志杰

<申请日>=2004.05.17

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种利用胶原纤维与植物纤维复合生活用纸的

方法，首先将灰皮下脚料水洗、脱脂，加入捣碎机中捣碎，加

入氧化镁后用水稀释、水解，即得胶原纤维浆；将十六烷基三

甲基溴化铵与磷酸酯混合反应制得柔软剂；将漂白针(阔)叶木

浆、麦草浆调浆使浆液的质量浓度达到1％－4％，将漂白针(阔)

叶木浆，麦草浆和胶原纤维浆混合，成浆池中加入柔软剂；然

后将制的浆料混合后送往纸机网，湿纸经过压榨、干燥、卷取、

加工后即得成品。本发明用制革固体废弃物中的灰皮下脚料提

取的胶原纤维作为造纸用原料可以节省原木浆用量，减少造纸

助剂的使用，而且简化了生产工序，降低造纸污染。由于含有

胶原纤维，此类生活用纸与人体亲和力好，强度高，柔软性好。

<REC>

<申请号>=CN200410027564.0

<名称>=纳米二氧化钛胶体微粒助留助滤剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈小泉;刘焕彬

<申请日>=2004.06.11

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种纳米二氧化钛胶体微粒助留

助滤剂的制备方法。该方法包括如下步骤：(1)钛氧配合物的制

备；(2)反应制得纳米二氧化钛溶胶；(3)胶体加入氨水絮凝，高

速离心分离除去上层清液，把得到的凝胶在纯水中溶解分散，

即得纳米二氧化钛胶体，本发明制备得到的二氧化钛胶体粒子

具有一定的结晶度和光催化活性，作为造纸微粒助留助滤剂其

使用量仅为一般传统助留助滤剂1/5～1/10，并且更优良的效

果；同时，纳米二氧化钛胶体微粒在纸品表面的附留可赋予其

抗泛黄和抗菌能力，并改善光学性能与手感。

<REC>

<申请号>=CN200410033783.X

<名称>=造纸厂废液减法处理零排放工艺

<申请（专利权）人>=温战军

<发明（设计）人>=温战军

<申请日>=2004.04.16

<地址>=100036北京市海淀区羊坊店吴家村路5号院2号楼9层2号

<摘要>=本发明公开了属于造纸技术中排污处理技术范

围的能对造纸厂制浆生产过程中排出的黑液等废液进行无污

染处理的一种造纸厂废液减法处理零排放工艺。该工艺分四部

分构成：先将黑液在储液池入口处过滤及对黑液化验等预处

理；然后将沉淀物和浮渣分别进行脱水，干燥的一级处理；将

储液池上面的净化黑液输送到支架与载体上，在太阳能和风能

的作用下蒸发，使含水90％的黑液逐渐减少其各种成分的含

量；最后将得到的固形物予以资源化处理即达到零排放的目

的。克服了传统造纸工业中废水最终还要归入水系所造成的二

次污染。充分利用太阳能，节省能源，大大降低了黑液处理的

设备的投资额。资源化处理使本工艺为一举多得、变废为宝的

新方法。

<REC>

<申请号>=CN200410034496.0

<名称>=纸币的防伪补强措施

<申请（专利权）人>=刘金林

<发明（设计）人>=刘金林

<申请日>=2004.04.15

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市团结小区北区17－3－9号

<摘要>=纸币的防伪补强措施发明涉及造纸印刷，具体说

是针对现有纸质币券用纸进行防伪补强。为回避国家机密的泄

露，其补强措施仅从实物感观上加以表述：即对原用币纸补加

三色暗藏浓彩化工纤维和在右端纸内夹制有打孔数字的硬质

彩色塑料膜板，印制完后作覆膜处理。主要作用：都是服务于

防伪，因添加暗藏的浓彩纤维和在纸内夹制打孔彩色塑料膜板

在造纸工艺上都是难点，同时，这些工艺的改进对于民众来说

提供了一些可谓是鲜明的识别真假的特点，并且，使纸币的局

部坚挺度明显提高，能有效地保护纸币，尤其是对凸显的盲文

点的防磨和币面的防破损，作用明显，美观耐用，寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200410035559.4

<名称>=湿强废纸再生剂

<申请（专利权）人>=淄博市新材料研究所

<发明（设计）人>=黄东华;朱永国;王文举

<申请日>=2004.08.13

<地址>=255040山东省淄博市张店区潘南西路20号

<摘要>=本发明涉及一种湿强废纸再生剂，用于湿强废纸

的再生过程，由次氯酸盐与基料以(9～1)∶1的重量比配料混

合而制成，其中基料是过硫酸盐、碳酸盐中的一种或几种的任

意比例组合。本发明废纸再生剂添加到废纸浆料中后，能使湿

强废纸中的湿强树脂迅速氧化破解，使造纸纤维充分分离，时

间短，效率高，成本低，操作方便，劳动强度低，便于实现连

续化作业。

<REC>

<申请号>=CN200410036421.6

<名称>=一种球形纳米碳酸钙的制备方法

<申请（专利权）人>=冷亮

<发明（设计）人>=冷亮

<申请日>=2004.11.28

<地址>=257500山东省东营市垦利县经济技术开发区

<摘要>=本发明涉及一种球形纳米碳酸钙的制备方法，主

要用于一种球形纳米碳酸钙的制备。此发明主要是采用高纯石

灰石与水按一定比例消化，消化后采用高纯

CO<SUB>2</SUB>气体作气源，通过三级串联

搅拌式连续鼓泡炭化装置进行碳化，采用定时添加自制的晶型

控制剂、分散剂、增白剂和表面改性剂一步碳化制得球形纳米

碳酸钙。本制备方法的主要优点是设备先进，可连续化大生产，

生产效率高，所获得的产品球形度好，粒度分布窄，分散性能

好，可广泛用于高档造纸、高档油漆和高档塑料行业。

<REC>

<申请号>=CN200410036449.X

<名称>=液－固两相发酵生产纺织、造纸用高活性纤维素酶制剂的方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=张玉忠;孙彩云;陈秀兰;陈蕾蕾;宋桂经

<申请日>=2004.12.07

<地址>=250100山东省济南市历城区山大南路27号

<摘要>=液一固两相发酵生产纺织、造纸用高活性纤维素

酶制剂的方法，属于生物工程技术领域。采用高抗代谢物阻遏

的内切纤维素酶产率高的工程菌株拟康宁木霉为菌株，接种三

角瓶液体菌种，以麸皮汁为培养基，液体发酵灌发酵制备生产

用液体菌种；以玉米秸粉、小麦秸粉、麸皮为主要原料，配以

硫酸铵和水，高温高压灭菌，接种拟康宁木霉的液体菌种，厚

层通风发酵制备纤维素酶发酵培养物；将发酵培养的纤维素酶

发酵培养物加水浸泡，过滤，所得纤维素酶的提取液经浓缩，

喷雾干燥，得到高活性的粉状纤维素酶。用于纺织、造纸等领

域，开发利用秸秆资源的的同时，无三废排出，避免秸秆焚烧

对环境造成的的严重污染。

<REC>

<申请号>=CN200410040010.4

<名称>=无黑液排放制浆工艺及其专用蒸煮器

<申请（专利权）人>=杨东鞍

<发明（设计）人>=杨东鞍

<申请日>=2004.06.15

<地址>=400083重庆市大渡口区渝岗村41栋4号

<摘要>=本发明属于含纤维原料制浆，是一种无黑液排放

制浆工艺及专用蒸煮器，其特征在于它选用含乙酸、丙酸、水

的混合有机酸和含苯、甲苯、二甲苯的混合苯做含纤维原料的

蒸煮溶剂，并用混合苯做纤维的洗涤剂；专用蒸煮器中安装有

液压推杆布液挤压盘，并在蒸煮器顶部开设有真空管口和真空

表接口。采用本发明无黑液排放制浆工艺和专用蒸煮器，制浆

造价低，有利于溶剂回收和溶剂在制浆过程中循环使用，能将

环境污染降低到最低限度，经济效益和环境效益好，在造纸工

业中具有推广应用的前景。

<REC>

<申请号>=CN200410041077.X

<名称>=酒类吸附澄清剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=许庆华

<发明（设计）人>=许庆华

<申请日>=2004.06.25

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇沙岗村石桥路5－1号

<摘要>=本发明公开了一种酒类吸附澄清剂及其生产方法，用凹凸棒石粘土作为原料，经硫酸处理和自然活化后，进行水解、筛分、提纯、晾晒、造粒，成品为酒类吸附澄清剂。使用本发明的酒类吸附澄清剂，生产的各种酒类，能较好地吸附产生浑浊的物质，而很少吸附其它有益的成分，不影响酒的风味，酒体香气损失微小，澄清效果明显，酒质清澈透明，长期存储和冷冻至－15℃，不会再出现浑浊现象。所需设备投资少，生产工艺简单，成本十分低廉，仅占活性炭成本的10～20％。适用于各种白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、酒精的吸附和澄清的生产工艺，也适用于造纸、印染、制药、制糖、味精、食品等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN200410046111.2

<名称>=两个相思树纤维素合酶基因及提高植物纤维素含量的方法

<申请（专利权）人>=林忠平;王勇;胡茑雷;朱广廉;张爱琴

<发明（设计）人>=林忠平;王勇;胡茑雷;朱广廉;张爱琴

<申请日>=2004.06.01

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及两个相思树纤维素合酶基因及以转

基因技术利用它们来提高植物纤维素含量，并研究其可能功能

的方法。木材作为一种重要的造纸原料，对其存在着速生性与

高纤维品质的要求。但传统的改良措施的改造功效十分有限，

以基因工程的手段去提高其品质，加快其生长速度不失为一种

切实可行的方法。本发明从相思树中克隆了两个纤维素合酶基

因，并构建了正义及反义的植物双元表达载体。其主要的目的

就是加快一些热带、亚热带树种的生长速度，缩短其生育周期，

增加其纤维素含量，同时改良多种植物的纤维素品质。其次，

探讨这两个基因在相思树中的表达机制与机能。目前，在烟草

中这两个基因已表现出提高转化受体植物纤维素含量的特性。

<REC>

<申请号>=CN200410046963.1

<名称>=一种高效低耗清洁型麦草生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所

<发明（设计）人>=刘正初;段盛文;胡镇修;冯湘沅;彭源德;郑科

<申请日>=2004.11.23

<地址>=410205湖南省长沙市咸嘉湖西路348号.

<摘要>=本发明涉及制浆造纸行业一种高效低耗清洁型生产工艺。其技术方案包括高效菌剂活化、草料准备、配液接种、湿润发酵、发酵草料的洗涤与脱水、稀碱脱壳、喷浆(或打浆)、筛浆、漂白、磨浆等。该发明具有优质、高产、低耗、节能、污染轻等特点。采用本发明技术方案生产的麦草纸浆的品质接近阔叶木浆，明显优于化学方法生产的麦草浆。与常规化学制浆工艺相比，本发明的优点是：①烧碱用量减少70％以上；②动力能耗节省30％以上；③细浆得率提高5个百分点；④工业综合废水中无机和有机污染物总量分别为55kg/吨浆和320kg/吨浆，即从源头减少污染物排放量达70％和60％。

<REC>

<申请号>=CN200410052171.5

<名称>=一种超细高岭土的生产方法

<申请（专利权）人>=茂名高岭科技有限公司

<发明（设计）人>=曾伟能;廖金良;杨增良;陈天锡;李书平;王晓;巫广权;罗文照

<申请日>=2004.11.09

<地址>=525026广东省茂名市山阁镇

<摘要>=一种超细高岭土的生产方法，高岭土先经捣浆、

三级旋流器分级、卧螺分级、高梯度磁选、化学漂白、表面活

化处理、离心脱水、压滤脱水、超细磨、干燥，超细磨是将滤

饼加入分散剂和水用机械搅拌打碎化成固含量为55～60％的

浆液，调节浆液的pH值为5.5～6.0，送剥片机进行超细磨。

本发明工艺设计合理，生产的高档涂料高岭土产品质量稳定，

接近了纳米级材料的细度，白度、粘浓度等质量指标达到高档

涂布造纸的要求，明显改善涂布纸张的表面性能，提高纸张的

质量，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200410055546.3

<名称>=草本植物木质素磺酸盐混凝土外加剂

<申请（专利权）人>=黄波;杨燕

<发明（设计）人>=黄波;杨燕

<申请日>=2004.08.04

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区关山街关山一路552号

<摘要>=本发明提供了一种利用草本植物碱法造纸纸浆黑液制备草本植物木质素磺酸盐混凝土外加剂(包括混凝土普通减水剂和缓凝高效减水剂)的方法。普通减水剂制备的特点是：黑液与亚硫酸钠在催化剂存在的条件下，在温度为75－95℃进行磺化反应。缓凝高效减水剂制备的特点是：用氧化剂使其部分草本木质素分子键断裂，然后再进行聚合、磺甲基羟配聚化和磺化反应。该普通减水剂减水率为9－12％，缓凝高效减水剂的减水率为15－18％，且其保塑性能好，坍落度经时损失小，施工性能良。本发明利用对环境造成极大污染的草本植物碱法纸浆黑液作为生产混凝土外加剂的原料，反应条件温和，操作简便，投资少，生产成本低廉，生产过程无三废产生。

<REC>

<申请号>=CN200410060428.1

<名称>=变性纤维及其生产方法

<申请（专利权）人>=钱富生

<发明（设计）人>=钱富生

<申请日>=2004.07.27

<地址>=475200河南省杞县城关镇西关村北家后13号

<摘要>=本发明是一种变性纤维及其生产方法，可有效解

决造纸成本高及减少对环境污染问题，其解决的技术方案是纤

维内浸入烷基烯酮二聚体，生成变性纤维，其变性纤维的生产

方法是将烷基烯酮二聚体溶于由苯及甲苯构成的溶剂中，制成

烷基烯酮二聚体混合溶液，再将粉碎、压滤成块的纤维浆板浸

没于混合溶液中，经在一定时间和适当温度浸泡后，再进行真

空干燥，使其烷基烯酮二聚体留于纤维内，构成变性纤维，本

发明方法简单，成本低，作为造纸施胶剂，可大大降低造纸生

产成本，减少对废水的处理负荷及环境污染，是对造纸业的一

大发明及创造性贡献，推广使用，利国利民。

<REC>

<申请号>=CN200410061279.0

<名称>=可降解卫生巾的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉真利达科技有限公司

<发明（设计）人>=邵建人

<申请日>=2004.12.07

<地址>=430061湖北省武汉市武昌区中华路常平仓10号3楼

<摘要>=本发明公开了一种可降解卫生巾的制备方法，涉

及一种卫生巾的制备方法，具体地说，涉及一种可降解的超吸

水材料。本发明有下列步骤：①取超强吸水剂10－40％、再湿

性胶粘剂2－12％、成型材料50－80％通过发泡工艺和造纸工

艺制成可降解超强吸水材料——超强吸水纸；②根据日用型、

夜用型卫生巾的不同技术要求，将上述的超强吸水纸叠加1－3

层，再用水溶性压敏胶滚涂后，贴上隔离纸即为本可降解卫生

巾。本卫生巾具有超强吸水能力，又是水溶性的，从而解决了

卫生巾带来的白色污染；生产方法简单；由于涉及面大，有利

于国计民生，因此有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410064856.1

<名称>=全内燃轻质砖的制备方法

<申请（专利权）人>=黄松

<发明（设计）人>=黄松

<申请日>=2004.10.08

<地址>=226200江苏省启东市新港镇新港砖瓦厂

<摘要>=一种全内燃轻质砖的制作方法包括以下步骤：按

比例将造纸污泥、粘土经搅拌后进入双级真空挤砖机中挤制成

砖坯，经晾干放入轮窑中烧结成砖。造纸业产生的污泥严重地

污染环境，造纸污泥中含有木质素和废纤维等可燃物质，近年

来广泛地被制砖行业用来代替煤粉及粘土。但代替量的比例都

在30％以下。本发明代替量可达45％～50％、不需燃料即能

烧结成砖。大量消化污染环境的造纸污泥并节约了粘土、不需

燃料降低了成本、操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200410062759.9

<名称>=造纸中段水净化回用工艺流程及装置

<申请（专利权）人>=李界文

<发明（设计）人>=李界文

<申请日>=2004.07.09

<地址>=454650河南省济原市博物馆（李淑贤）收

<摘要>=本发明是将配制的三种复合强化药剂通过一种

设备装置分3个阶段分别加入造纸中段水中，在短短的20分

钟之内就使造纸中段水质变清，

COD<SUB>cr</SUB>保持在100以内，循环应

用到造纸生产中去，达到造纸生产用水零排放。

<REC>

<申请号>=CN200410065673.1

<名称>=硼改性微粒硅溶胶的制备方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=马金霞;彭毓秀;李忠正

<申请日>=2004.11.12

<地址>=210037江苏省南京市玄武区龙蟠路新庄9号

<摘要>=一种硼改性微粒硅溶胶的制备方法，用强酸性阳

离子交换树脂酸化水玻璃后，碱化、熟化、超滤浓缩获得高比

表面积微粒硅溶胶，其特征是在制备过程中加入硼酸镁或硼酸

钾、硼硅酸钠、四硼酸钠等硼化物进行改性。硼改性微粒硅溶

胶和阳离子淀粉构成的造纸用低成本微粒助留助滤体系，与阳

离子淀粉和阳离子聚丙烯酰胺构成的双组分助留助滤体系相

比，助留助滤性能明显提高，完全可在pH4～10之间的各种纸

浆、各种纸机及各纸种上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200410073340.3

<名称>=石棉或非石棉乳胶抄取板的制备方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=夏新兴;张锐宁;王建;任涛;池东明;陆赵情;修慧娟;郑君熹

<申请日>=2004.12.02

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=石棉或非石棉乳胶抄取板的制备方法，首先将石

棉或非石棉纤维搅拌分散，经打浆后在水中加入碳酸钙或凹凸

棒粉和碳黑，或先加入碳酸钙或凹凸棒粉和碳黑后打浆制成混

合液，其次在混合液中加入胶乳、硫化剂和防老剂混合均匀；

最后再在混合液中加入硅烷偶联剂、硅烷交联剂或钛酸酯偶联

剂混合均匀，经过纸机的流送系统，在纸机上抄造成型，干燥，

既得石棉或非石棉乳胶抄取板。本发明将造纸知识与橡胶专业

知识相结合，并在纸机打浆配料部分加入硅烷偶联剂、硅烷交

联剂、钛酸酯偶联剂，使石棉和非石棉乳胶抄取板的强度显著

提高。

<REC>

<申请号>=CN200410073879.9

<名称>=无污染生态平衡造浆法

<申请（专利权）人>=武绍亮

<发明（设计）人>=武绍亮

<申请日>=2004.09.07

<地址>=102101北京市延庆县康庄邮局32号信箱

<摘要>=本发明属造纸、环保技术领域。其特征在于用生

物物理机械法，把含有纤维的植物秸秆如麦草、稻草、芦苇、

甘蔗渣、老杨树枝和一、二年生的速生杨等原材料，都能制成

纸浆(原色浆或漂白浆)。然后把剩余的下脚废料用深加工的方

法又制成生物饲料、生物肥料、液肥和蒸馏水。整个工艺流程

是无污染“ 0”排放。用生物系统工程把农业的废弃物秸秆制

成有用的上述产品；并把这些自产的产品合理利用。就能达到

相互依赖、互促发展的生态平衡。这也就是农业的一种可持续

发展模式。

<REC>

<申请号>=CN200410077991.X

<名称>=用白泥制备轻质碳酸钙产品的方法

<申请（专利权）人>=崔木春

<发明（设计）人>=王亚双;崔木春;王岩民;程艳龙;高印良;张彩哲;张春峰;王玲玲

<申请日>=2004.09.23

<地址>=065000河北省廊坊市和平路53号三喜矿业

<摘要>=本发明涉及一种在造纸制浆碱回收中产生的附

属产物—白泥的回收技术。这种用白泥制备轻质碳酸钙产品的

方法，包括以下工序：(1)过筛除杂、(2)清洗、(3)研磨、(4)过

筛，其改进之处在于还包括以下工序：(5)压力过滤脱水、(6)

烘干。该方法的压力过滤脱水工序是关键工序，可使白泥物料

的浓度由15％～25％达到50％～75％干度，彻底解决了白泥

碳酸钙浆料脱水困难的难题。再经烘干后的轻质碳酸钙产品干

度可到99.5％左右。该工艺方法进一步提升了白泥回收的经济

附加值，所制备的轻质碳酸钙产品能够广泛应用于塑料、橡胶、

涂料以及造纸等领域，具有可观的经济效益，从环保角度讲，

也具有显著的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200410079953.8

<名称>=抗腐蚀耐磨损粉末涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=徐海燕;周惠娣;陈建敏;冯治中

<申请日>=2004.09.09

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=本发明公开了一种抗腐蚀耐磨损粉末涂料及其

制备方法。粉末涂料由基料、填料以及偶联剂组成。基料选自

热塑性聚酰胺树脂，填料为碳纤维和二硫化钼，为了分散均匀，

提高填料与基料的相容性，还加入了少量的γ－缩水甘油醚基

丙基三甲氧基硅烷作为偶联剂。采用火焰喷涂技术，在金属零

件表面上进行喷涂。涂层无孔隙，抗冲击性能好，具有优异的

耐磨损和抗腐蚀性能，适用于各种溶剂介质、潮湿气氛、溶液

腐蚀等特殊环境中，广泛应用于食品机械、印刷厂内长期浸入

染料的泵、支架等，石油化工业应用的一些容器内表面、螺旋

桨推进器、造纸机械导轨、细纱机变速轴、制药厂塔、釜、贮

槽、贮罐等设备。

<REC>

<申请号>=CN200410094068.7

<名称>=微波辐射造纸黑液的处理的方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=邓宇;冯建敏

<申请日>=2004.12.28

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种微波辐射造纸黑液的处理的方法，以麦草浆

蒸煮黑液为原料，以活性炭及铁屑、三氧化铁、四氧化三铁或

钢渣为催化剂。其特征在于：反应在微波辐射条件下进行，微

波辐射时间5秒～15分钟，功率100瓦～1000瓦。活性炭与

钢渣总量为5－50％范围内。

<REC>

<申请号>=CN200410102509.3

<名称>=建筑陶瓷抛光废渣作膜法处理的填滤料应用及使用方法

<申请（专利权）人>=马志新

<发明（设计）人>=马志新

<申请日>=2004.12.24

<地址>=528219广东省佛山南庄新樵乐路河窖工业区路口

<摘要>=本发明涉及建筑陶瓷抛光废渣作膜法处理的填

充滤料应用，用于反渗透膜、纳滤膜、超滤膜和微滤膜法；处

理染整、水洗、电镀、造纸、冶金、钢铁联合企业、皮革、城

市综合污水治理、中水处理、油田、电力领域的废水精细过滤；

另外，本发明还涉及建筑陶瓷抛光废渣作膜法处理的填充滤料

的使用方法，详细使用方法见说明书。本发明优点：本发明把

抛光废渣加以利用，变废为宝，以废治废，是资源再生利用的

最佳方案；充分利用膜的分离机理，通过添加填充滤料，提高

膜的过滤性能和过滤精度。

<REC>

<申请号>=CN200480003380.9

<名称>=洗涤剂和织物软化剂配方

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=E·海斯;L·伊尔蒂斯;P·克维塔;U·门格

<申请日>=2004.01.27

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明的一个实施方案涉及洗涤剂和/或织物软

化剂配方，包含至少一种组成如下的组合物(i)至少一种载体材

料，选自木粉；造纸纤维；活性炭；天然纤维和织物；纤维素

材料；大孔吸附剂树脂；交联聚丙烯酸或通过聚合反应、缩聚

反应或通过加聚反应或通过这些反应的组合而形成的高度分

散的、固体聚合物化合物，和(ii)基于所述固体组合物总重的5

至80重量％的一种或多种液体；以及新型固体组合物。

<REC>

<申请号>=CN200410155418.6

<名称>=一种沸石分子筛的制备方法

<申请（专利权）人>=赵宝玉

<发明（设计）人>=赵宝玉

<申请日>=2004.11.01

<地址>=117000辽宁省本溪市明山区牛心台街道办事处小楼社区

<摘要>=本发明涉及一种沸石分子筛的制备方法，本发明

通过对高岭土或高岭岩粉末进行配料，并调整其内二氧化硅和

三氧化二铝的含量，并使两者的摩尔比为1∶1.7－2.2，然后在

温度为800℃－840℃范围内持续1－2小时对其煅烧，再经陈

化、胶化和晶化步骤制成沸石分子筛成品。用该方法制成的沸

石分子筛其白度可达到95％以上，且有很大的钙交换率，适用

于洗涤剂助剂和橡胶、塑料、电缆和造纸等领域。

<REC>

<申请号>=CN200480008372.3

<名称>=改性淀粉组合物

<申请（专利权）人>=缅因大学理事会

<发明（设计）人>=D·J·内瓦特;J·M·真科;M·A·佩拉迪斯

<申请日>=2004.02.27

<地址>=美国缅因

<摘要>=改性淀粉组合物，通过将淀粉与聚合物合并以及

在酸性条件下蒸煮合并的淀粉和聚合物组合物来制备，该蒸煮

在聚合物上产生阴离子基团。另一改性淀粉组合物，通过蒸煮

淀粉和将蒸煮的淀粉与蒸煮的聚合物合并来制备，该蒸煮在聚

合物上产生阴离子基团，以及该聚合物与淀粉分开地进行蒸

煮。该组合物可以用作从水分散体中除去固体和其它悬浮材料

的澄清助剂，尤其在造纸中用作助留剂。

<REC>

<申请号>=CN200480005603.5

<名称>=各种捆扎装置和使用该捆扎装置的方法

<申请（专利权）人>=SDF集团公司

<发明（设计）人>=爱德华·R·德弗;保罗·W·韦伯

<申请日>=2004.01.05

<地址>=美国佛罗里达州

<摘要>=一种纸带(410)，所述纸带包括由复合结构形成的

纸体。此种纸带还包括形成在至少一部分所述纸体上的粘合材

料(420)。使用纸带的方法包括有关回收纸制品的方法、密封纸

盒的方法和制造纸制品的方法。

<REC>

<申请号>=CN200480009321.2

<名称>=源于胺端基聚酰胺的高固含量树脂的合成

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=威廉·W.·马斯兰卡

<申请日>=2004.03.24

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种形成通过二元酸/酯与过量胺

的反应形成的聚氨基酰胺聚合物的方法；从所述方法获得的中

间聚合物；用于所述中间聚合物与表氯醇反应来合成有效的高

固含量树脂的方法；以及所得的高固含量树脂。这些树脂可以

用作造纸工业中的湿强度树脂。

<REC>

<申请号>=CN200480025118.4

<名称>=不含乳化剂的消泡剂、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=R·迪利克－布伦青格尔;M·施密德;J·韦尔勒;K·洛伦斯;S·布鲁恩斯;M·森格

<申请日>=2004.08.27

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及不含乳化剂的消泡剂，其通过在没有

溶剂存在下混合如下组分而得到：a)80－99重量％至少一种细

碎的基本水不溶性惰性固体，和b)1－20重量％至少一种具有

消泡作用且在室温下为固体的疏水性有机化合物，该混合在使

得具有消泡作用的化合物(b)的粒度降低到平均粒度为0.5－

15μm的剪切梯度下进行。本发明还涉及一种由(a)和(b)的混合

物制备不含乳化剂的水包油分散体的方法。所述方法包括在至

多100℃下将80－99重量％的组分(a)与1－20重量％的组分(b)

在没有乳化剂存在下在挤出机或捏合机中以使得组分(b)在该

混合物中的平均粒度为0.5－15μm的方式混合并在水中乳化

该混合物。本发明另外涉及通过所述方法得到的水包油分散体

作为含水的、分散或非分散液体的消泡剂和/或脱气剂的用途，

尤其在造纸工业、食品工业和废水处理装置中作为消泡剂和/

或脱气剂的用途。

<REC>

<申请号>=CN200480038519.3

<名称>=含有薄纱网和其它非织造布的复合结构

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=陈芳洲;J·D·林德赛

<申请日>=2004.07.12

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明公开了一种用于家庭清洁或个人护理的

一次性擦洗产品(30)。在一个实施例中，本发明涉及包括手柄

(210)和刚性基底(220)的清洁工具，本发明的擦洗产品(30)可附

着在该基底上形成一种方便的清洁工具。本发明擦洗产品(30)

是多层层压产品，而且通常包括至少两个不同的层，磨料层和

吸收性纤维层，例如由造纸纤维制成的薄纱网层的。该磨料层

主要是由混乱或无规方式分布的聚合物纤维形成的，这是熔喷

或纺粘工艺所沉积纤维的典型分布方式，从而形成开口的多孔

结构。在一个实施方案中，结合剂例如合成纤维被合并到薄纱

网层中，当按照本发明形成层压制品时，与磨料层形成粘结。

<REC>

<申请号>=CN200510000059.1

<名称>=环保型原色卫生纸的生产方法

<申请（专利权）人>=李林山

<发明（设计）人>=李林山;李娇

<申请日>=2005.01.06

<地址>=030001山西省太原市南华门2号3－101室（香榭舍公寓）

<摘要>=一种环保型原色卫生纸的生产方法，属于造纸技

术领域。本发明所要解决的技术问题是：去除卫生用纸生产过

程中漂白工序污染大的问题，提供一种环保型卫生纸生产方

法。本发明的技术方案是：利用高温消毒代替原有漂白工序，

利用纸浆的原色生产卫生纸。本发明的有益效果是取消漂白的

化学工序、消除污染。

<REC>

<申请号>=CN200510006538.4

<名称>=新法造纸污水是可利用的水

<申请（专利权）人>=边志贵

<发明（设计）人>=边志贵

<申请日>=2005.01.21

<地址>=063101河北省唐山市古冶区赵各庄西无水庄路西7条7号

<摘要>=本发明新法造纸污水是可利用的水，把原料稻

草、麦秸、木料经机器粉碎，入水池浸泡，泡透入密闭池浸泡，

一个月左右入锅蒸煮同时加食用碱，至可打浆时止，用水冲洗

碱污水，加食用醋或动植物腐蚀的酸，中和成根据酸性地、碱

性地或循环可利用的水。

<REC>

<申请号>=CN200510014772.1

<名称>=水波纹状胶粘带及生产方法和生产设备

<申请（专利权）人>=杨晓东

<发明（设计）人>=杨晓东

<申请日>=2005.08.19

<地址>=300222天津市河西区大沽南路金海湾花园7－1－302

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，提供一种拉伸强度

高，在生产过程中防渗效果好，避免脱胶和粘胶分层现象产生

的水波纹状胶粘带及生产方法和生产设备。一种水波纹状胶粘

带的生产方法，包括下述步骤：碎浆；磨浆；加入湿强剂；加

入玉米淀粉糊化液；上网抄纸；起绉处理；干燥定型；涂防渗

材料；干燥收纸；涂硅油；涂调和胶。采用本发明的生产方法

生在起绉后即将防渗材料经施胶辊在纸叶热状态下与原纸基

材复合在一起，界面机械强度高，结合的更牢固，提高了防渗

能力，避免脱胶和粘胶分层现象的产生，使胶带容易分离，提

高了产品质量。本发明还公开了一种水波纹状胶粘带及其生产

设备。

<REC>

<申请号>=CN200510018127.7

<名称>=利用植物废弃物制备高沸醇木质素的方法

<申请（专利权）人>=福州大学;闽江学院

<发明（设计）人>=程贤甦;陈婷;陈为健

<申请日>=2005.01.05

<地址>=350002福建省福州市工业路523号

<摘要>=本发明公开了一种利用植物废弃物制备高沸醇

木质素的方法，它是将植物废弃物等含有木质素成分的果壳果

核等原料与高沸醇、水及催化剂加入耐压釜中，在一定的温度、

压力下蒸煮一定时间后使不溶的纤维素与木质素溶液分离，向

木质素、高沸醇溶液加入冷水后木质素沉淀析出。采用本工艺，

可从植物废弃物中获得11－30％的高沸醇木质素，残渣可以用

来制备缓释性复合肥料，“高沸醇木质素”不同于传统造纸工

艺中回收的木质素磺酸盐或碱木质素，有更高的反应活性，适

于制备木质素衍生物等改性产品，有良好的经济效益。本发明

工艺路线更简化。根据原料中所含的纤维素不适于造纸的特

点，节省纸浆纤维素的设备，有利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200510017563.2

<名称>=一种白色颜料（赛钛白粉）的组配及制造方法

<申请（专利权）人>=何火耀

<发明（设计）人>=何火耀

<申请日>=2005.05.11

<地址>=471600河南省洛阳市宜阳县红旗西路荣源公司

<摘要>=本发明公开了一种白色颜料(赛钛白粉)的配组及

制造方法，原料采用了硫酸铝、水、立德粉、泡花碱、硫酸，

经过一系列的加工制得白色颜料(赛钛白粉)。该产品具有优良

的耐光性、耐候性、耐摩擦性和热稳定性，且价格低廉，广泛

用于各种水溶性树脂漆、电泳漆、内外墙乳胶漆、造纸等行业，

具有很好的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200510017842.9

<名称>=喷射蒸发塔

<申请（专利权）人>=冯长祯;王性仁

<发明（设计）人>=冯长祯;王性仁

<申请日>=2005.08.01

<地址>=454450河南省博爱县清化镇八街月贵巷3号

<摘要>=本发明属于造纸黑液处理设备技术领域，尤其涉

及一种在碱回收处理过程中黑液经过真空蒸发塔蒸发之后，还

需要进一步蒸发浓缩，才能达到喷射燃烧的浓度而使用的喷射

蒸发塔，包括塔体、设置在塔体上的黑液进口，在塔体上的黑

液进口处设有黑液喷射器，黑液喷射器包括孔板和安装在孔板

上的旋流喷头，旋流喷头的喷孔指向按一定角度由内向外扩

散，具有不结焦、不堵塞、蒸发效果好、可以连续性生产、经

济实用、维修操作方便、适应性强，故障率低、安全性高、使

用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510017652.7

<名称>=蚊香模塑一次成型盒

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.06.02

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种包装物品的蚊香模塑一次成型

盒。所述的盒盖(2)粘接在盒体(1)上部，由造纸木浆或模塑一次

性成型。由于本发明在生产时一次挤压成型，防潮、防挤压效

果显著，且外部整齐美观，密封效果好，提高了蚊香在运输和

放置时保证不断裂，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510017839.7

<名称>=高低压联合提取黑液的方法

<申请（专利权）人>=冯长祯;王性仁

<发明（设计）人>=冯长祯;王性仁

<申请日>=2005.08.01

<地址>=454450河南省博爱县清化镇八街月贵巷3号

<摘要>=本发明属于造纸黑液处理技术领域，尤其涉及一

种在提取黑液过程中采用的高低压联合提取黑液的方法，在蒸

煮生成黑浆后，黑浆经喷放锅，以两道挤浆机串联，高压提取

黑液，挤浆机的出口浆再经串联的浆池充分扩散，再串联水平

带式真空洗浆机热水洗浆进行低压提取黑液，本发明具有草浆

黑液提取率最高、提取黑液浓度最高、纸浆洗涤质量最高的优

点。

<REC>

<申请号>=CN200510017841.4

<名称>=实用碱回收炉

<申请（专利权）人>=冯长祯;王性仁

<发明（设计）人>=冯长祯;王性仁

<申请日>=2005.08.01

<地址>=454450河南省博爱县清化镇八街月贵巷3号

<摘要>=本发明属于造纸黑液处理设备技术领域，尤其涉

及一种在对黑液进行燃烧处理过程中使用的实用碱回收炉，包

括炉体、设在炉体上的黑液喷枪口、一次、二次、三次风风口、

溜槽口、炉体中的炉膛、设在炉膛上的防爆门、炉膛内设在二

次风之下的卫燃带，炉体的炉壁为夹套式水冷壁，夹套式水冷

壁的外壁包括至少一段波纹管，夹套式水冷壁与炉体上部的集

汽包相接通，在集汽包上开有蒸汽出口，炉膛的烟气通道经集

汽包与外界相通，可以消除炉膛内外温度差造成的应力破坏，

使炉体各部自由伸缩，从而保证碱炉的安全运行并且造价低

兼、操作方便、故障率低。

<REC>

<申请号>=CN200510017441.3

<名称>=一体式包装盒及生产方法

<申请（专利权）人>=鹤壁市天元纸业有限公司

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.03.22

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街九巷

<摘要>=本发明涉及一种运输包装固定物品的一体式包

装盒。所述的盒盖(2)连接在盒体(1)上部，由造纸木浆及箱板再

生纸浆一体挤压成型。由于本发明在生产时一次挤压成型，防

潮、防挤压效果显著，且外部整齐美观，提高物品在运输时保

险系数，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510018471.6

<名称>=造纸法烟草薄片连续提取挤干设备

<申请（专利权）人>=黄申元

<发明（设计）人>=黄申元

<申请日>=2005.03.25

<地址>=350600福建省罗源县党校路38号

<摘要>=一种造纸法烟草薄片连续提取挤干设备，它包括

筒体、螺旋片、进料口、出料口、进水口、出水口、压榨器，

筒体的管壁上依次分布着进料口、进水口、出水口和出料口，

进料口位于筒体的前端，出料口设于筒体末端，筒体内安装有

螺旋片，螺旋片为分段式分布在筒体内，在出料口的前端的筒

体内还设有中心开有锥形孔的压榨器。本发明结构简单、设备

利用率高、占地面积小，由于水和烟叶可以充满筒体的腔体，

因此能够实现对料和水比例的控制，设备多台串联后可以很容

易地通过水在多台间的逆向流动来实现多级逆流提取。这样水

的耗用量少，生产成本低，减少了液体浓缩的能量消耗，且提

取率高，设备投资省，节省了料液分离设备。

<REC>

<申请号>=CN200510019431.3

<名称>=高精度低成本复合导布辊辊体的制造方法

<申请（专利权）人>=杜隆勋

<发明（设计）人>=杜隆勋

<申请日>=2005.09.12

<地址>=435004湖北省黄石市老下陆黄石纺织机械厂退管办

<摘要>=本发明涉及纺织机械生产中的一种高精度低成

本复合导布辊辊体的制造方法，其特征是：首先制作辊体内层，

下料后，是采用辊轮设备卷制成筒，同时进行全缝焊接及去焊

疤整形制成辊体内层；然后下料辊体外层，将外层板材与上述

辊体内层的同一端面进行点焊，采用辊轮设备将内外层进行复

合卷筒，最后将复合成的辊体固定在高精度模具内进行内辘；

本发明解决了现有技术采用压圆成形工序繁多，质量难以控制

的问题，大大提高了生产效率，可采用较薄的不锈钢外层，降

低了用料成本，主要适用于纺织印染机械，造纸机械、人造革

机械中的辊体类产品的制造。

<REC>

<申请号>=CN200510019717.1

<名称>=一种白色着色颜(填)料——立钛粉

<申请（专利权）人>=向梅芳

<发明（设计）人>=向梅芳

<申请日>=2005.11.02

<地址>=415507湖南省常德市澧县闸口乡花园村3组

<摘要>=一种白色着色顔(填)料，各原料的组份(重量份)

为：方解石粉20－80，二氧化钛18－80，膨润土粉0.3－0.5，

高岭土粉1－2，云母粉1－2，负离子粉0.3－1，正离子粉0.23

－0.6。通过阳离子粉两性氧化物及表面活性剂进行活化改性，

遮盖力及消色性好，色彩鲜艳、光洁，白色度纯正，涂膜机械

性能及连接强度较高，附着力强，生产成本较低，更具实用性

和经济性，产品性能及品质稳定，用料较省，使用寿命较长。

不仅可用于内墙涂料之中，也可用于外墙涂料之中，还可作为

钛白粉的替代品，用于高档油漆、塑料、造纸、油墨、化纤或

化妆品的生产之中。

<REC>

<申请号>=CN200510026481.4

<名称>=抗倍特高压装饰板的制造方法

<申请（专利权）人>=上海瑞欣装饰材料有限公司

<发明（设计）人>=曹春清

<申请日>=2005.06.03

<地址>=200070上海市南山路100号612室

<摘要>=本发明涉及一种抗倍特高压装饰板的制造方法，是通过以下步骤实现的：将20－5mm木纤维粉碎(1)；加入苯酚树脂10％－30％、石蜡10％－30％(2)并搅拌(2)；干燥铺装：温度100℃－150℃(3)；一次热压：温度120℃－150℃、压力25－50Mpa、时间5－25min(4)；二次热压：温度150℃－180℃、压力80－120Mpa、时间5－25min(5)；裁切成形：按需要尺寸裁切(6)；其中：干燥铺装中厚度是根据需要铺装的；本发明的有益效果是：由于采用了木纤维直接加工成抗倍特板，省去了造纸的环节，从而节约了因造纸所需的能源电力200－300度/吨、水20－30立方米/吨，使生产成本节约了因造纸的加工费1500元/吨，更减少了因造纸对水资源的严重污染，保护了环境资源；同时产品的质量达到和部分超过原有的抗倍特高压装饰板。

<REC>

<申请号>=CN200510027613.5

<名称>=一种适用于吸尘器纸质集尘袋的过滤纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=桐乡朝晖滤品有限公司

<发明（设计）人>=尤健明

<申请日>=2005.07.07

<地址>=314511浙江省桐乡市崇福镇外姚庙

<摘要>=本发明公开了一种适用于吸尘器纸质集尘袋的

过滤纸及其制备方法。本发明将合成纤维以一定的比例与天然

木浆纤维充分地搅拌混合，加入造纸专用助剂后通过纸机抄

造，在一定温度下用烘道和烘缸烘干后卷绕。这样获得的过滤

纸由于利用了天然木浆纤维和合成纤维的纤维过滤特性，因此

集尘率高，透气性好、撕裂强度大，制造方法简单、生产成本

低廉、有利环境保护，过滤效率高，而且特别具备撕裂强度大

的优点，十分适用于国际上通用的大功率吸尘器所配用的纸质

集尘袋。纵向的撕裂强度≥2200mN，横向的撕裂强度≥

2000mN。在压差为2mbar的条件下，透气性≥

350L/m<SUP>2</SUP>·s，对标准粉尘的集尘

率≥98％，耐破度≥300KN。

<REC>

<申请号>=CN200510030126.4

<名称>=利用造纸污泥制备有机复混肥的方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=代光辉

<申请日>=2005.09.29

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种农业技术领域的利用造纸污泥制备有机复

混肥的方法，所述的复混肥重量百分比由70－85％的污泥、5

－15％的氮肥、3－8％的磷肥、5－15％的钾肥组成，制备步

骤如下：(1)现场污泥取样，自然晾干，粉碎过60目筛；(2)在

造纸污泥中按照比例添加氮肥、磷肥、钾肥；(3)采用肥料混合

机两端进料方式混合，将组分充分混合均匀；(4)将混合好的肥

料装袋。利用此方法制备的有机肥，工艺简单，无需特殊步骤

及设备，同时也降低了成本，提高了经济效益，而且污泥中的

纤维能改善土壤的物理结构，有利于可持续发展，制得的肥料

能促进三倍体白毛杨和一串红(花卉)的生长。

<REC>

<申请号>=CN200510030125.X

<名称>=利用造纸污泥制备的有机复混肥

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=代光辉

<申请日>=2005.09.29

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种农业技术领域的利用造纸污泥制备的有机

复混肥，其组分及重量百分比为：70－85％的污泥、5－15％

的氮肥、3－8％的磷肥、5－15％的钾肥。本发明具有以下积

极效果：1)充分利用造纸废弃物，即节约了资源又解决了废弃

物处理问题，同时还改善了环境，做到废弃物的综合利用，为

造纸原料三倍体白毛杨和花卉种植提供生长所必需的有机质

和营养元素；2)本发明的配方能保持肥料中有机质成分及肥料

元素的稳定，促进三倍体白毛杨和一串红的生长。

<REC>

<申请号>=CN200510033089.2

<名称>=具有漆酶、木聚糖酶、过氧化物酶活性的制剂及其核苷酸序列

<申请（专利权）人>=李宝健;程度

<发明（设计）人>=李宝健;程度

<申请日>=2005.02.03

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号中山大学园西区747号之三103室

<摘要>=本发明公开了一种具有漆酶、木聚糖酶、过氧化

物酶活性的制剂及其核苷酸序列，克隆了新的漆酶、木聚糖酶

和过氧化物酶基因，构建了漆酶、木聚糖酶和过氧化物酶基因

的表达载体，将表达载体导入酵母或丝状真菌中表达，并检测

出重组酶的活性。将重组表达的漆酶、木聚糖酶、过氧化物酶

混合酶配制成制剂，可在造纸、环保、食品和饲料等工业中应

用。

<REC>

<申请号>=CN200510033479.X

<名称>=PBO纤维纸基材料及其制备方法与应用

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=胡健;周雪松;梁云;郑炽嵩

<申请日>=2005.03.11

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种PBO纤维纸基材料及其制备

方法与应用。本发明所述的PBO纤维纸基材料的制备方法，

包括如下步骤：(1)浆粕的制备；(2)纤条体的制备；(3)抄纸；(4)

纸页的增强处理；(5)热压成型。本发明在国内首次提出将PBO

纤维(其中包括短切纤维、浆粕、纤条体等PBO纤维状物质，

本文其余部分除非特别说明，PBO纤维的含义都包括以上物质

的一种或者几种)用于造纸，并且提出制备PBO纤维高性能纸

以及以PBO纤维为主体混杂多种高性能无机或有机纤维制备

PBO纸基复合材料的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510032187.4

<名称>=造纸高浓废水处理方法

<申请（专利权）人>=岳阳纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=张栋基;郭勇为;文飚;王进;李望南;党朝华;张四维;李丹;卓志国;李明;周祖文;李爱平

<申请日>=2005.09.22

<地址>=414012湖南省岳阳市城陵矶

<摘要>=本发明公开了一种造纸高浓废水处理方法。主要

特征是：将高浓废水进行两次混凝，初次混凝加入混凝剂硫酸

铝，二次混凝加入混凝剂PAM和助凝剂高分子有机活化硅酸。

本发明用混凝替代气浮，可提高对废水中悬浮物的处理效率，

可取消厌氧处理的环节并可以减少后续生物处理方法的负荷，

从而减少造纸废水中COD和BOD的排放量，降低排放废水的

色度，降低造纸厂废水处理的成本，有很好的经济效益和环境

效益。

<REC>

<申请号>=CN200510035626.7

<名称>=利用工、农业有机废弃物生产用途广泛的有机基质的方法

<申请（专利权）人>=麦行

<发明（设计）人>=麦行

<申请日>=2005.07.06

<地址>=510620广东省广州市天河东路240号创业中心B座305

<摘要>=本发明是一种利用工、农业有机废弃物生产用途

广泛的有机基质的方法，以纤维素含量高的工、农业有机废弃

物为主要原料，造纸污泥75～90；含氮废液5～10；木屑或有

机菇渣5～10；磷矿粉2～5，将所述物质混合，调整pH值、

碳氮比值和含水量，接种微生物菌种发酵后再经吹风烘干而

成。工艺简单易行，无其他二次污染，具有较高微生物活性和

较高的有机质含量，通过调节有机质物的理化性质可有效杀灭

大部分大肠杆菌、沙门氏杆菌、蛔虫、杂草种子及其它病原物，

进一步降低重金属含量，提高成品的氮、磷、钾等有效成份含

量，提升了有机基质的成品特性。可以作为有机肥料、土壤调

节剂、花泥、菇棒、作物培养土、秧盘培养基或菌种培养基来

使用。

<REC>

<申请号>=CN200510038516.6

<名称>=一种用于复合无机纳米粒子的高分子共聚物浆料组分

<申请（专利权）人>=徐州市众恒精细化工技术有限公司

<发明（设计）人>=李世安;冯宪民;祝志峰

<申请日>=2005.03.19

<地址>=221008江苏省徐州市泰山路8号

<摘要>=本发明公开了一种用于复合无机纳米粒子的高

分子共聚物组分，涉及纺织经纱上浆和造纸施胶过程中所使用

的浆料和胶料的制备加工技术。所述的高分子共聚物为离子型

丙烯酸类共聚物，是采用离子型单体、亲水性单体、丙烯酸酯

类单体及少量其它种类的单体，通过自由基共聚合反应制备

的；或是以聚丙烯酰胺为原料，通过高分子化学反应来制备。

适用于制备一种新型的在纺织经纱上浆和造纸施胶过程中大

幅度替代PVA浆料组分。这种浆料组分是由0.1－50％的高分

子共聚物、0.1－50％纳米级无机微粒子、余量为水组成。在纺

织经纱上浆和造纸表面施胶生产中，能够以等量的变性淀粉替

代PVA组分。

<REC>

<申请号>=CN200510041483.0

<名称>=双环模式制粒机

<申请（专利权）人>=无锡垣内机械有限公司

<发明（设计）人>=垣内敬阳

<申请日>=2005.08.10

<地址>=214194江苏省无锡市锡山区锡北镇锡港路188号华明机器厂

<摘要>=本发明涉及一种双环模式制粒机，具体地说是用

于城市垃圾、粪便污泥、下水道污泥、发酵处理后的家禽粪、

造纸泥浆、饲料、石灰等粉状料进行制粒，属于机械加工设备

技术领域。其主要采用电动机安装在机座上，振动电机安装在

振动筛上，特征是电动机与减速机连接，联轴器一端与减速机

输出轴连接，另一端与传动机构齿轮箱输入轴连接，一对主被

动齿轮分别装在主被动轴上，在主被动轴上分别安装两只环

模，两只环模之间形成压力角相向转动。本发明结构简单、紧

凑，合理；能防止温度上升，在低温下制粒，能确保原料挤压

成颗粒状，抑制压力的上升；生产效率高、转动慢、噪音小，

原料中的异物，能通过环模之间的间隙排出，不易损坏机器。

<REC>

<申请号>=CN200510042418.X

<名称>=一种脱墨机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.01.26

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种脱墨机，它包括脱墨机壳体，

设置于脱墨机壳体底部一侧的进液口和设置于脱墨机壳体底

部另一侧的出液口，位于脱墨机壳体空腔上部的集墨装置和与

集墨装置相连接的出渣口，所述的脱墨机壳体的空腔底部安装

有可向脱墨机壳体内液体发送浮选气泡的微孔曝气装置，以及

与微孔曝气装置相连接的进气管；待处理液体泵入到脱墨机壳

体内并在壳体内流动，高压气体通过微孔曝气装置向待处理液

体发送气泡，气泡在处理液体内部扩散并吸附液体内的油墨，

载有油墨的气泡上升至液面并破裂，油墨通过集墨装置搜集并

通过出渣口排出；本发明结构简单，不需要动力，节省了使用

成本，可用于废纸浆的脱墨处理，也可以用于造纸废水的脱墨

处理。

<REC>

<申请号>=CN200510042268.2

<名称>=一种草片除杂机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.04.04

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种草片除杂机，它包括内部盛有

水的槽体，位于槽体后部的将水和草片分离的分离装置，位于

分离装置下方的集水装置，将分离装置分离的草片收集的集料

装置，所述的集水装置和槽体之间通过管路连接，所述的管路

上设有将集水装置内的水输送到槽体内的循环水泵；将草片放

入到内部盛有水的槽体后，因为浮力的作用，草片悬浮在水的

表面，而重的杂质则沉入到水底，同时由于水泵不断向槽体内

注水，引起水的流动，将草片带入到分离装置，去杂后的草片

去下一道工序，流出的水通过水泵回流到浮选槽；本发明结构

简单，不浪费水资源，提高了草料的纯净度，有利于整个造纸

工序的顺利进行。

<REC>

<申请号>=CN200510043569.7

<名称>=一种阳离子分散松香胶

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=刘温霞;沈静;陈子成

<申请日>=2005.05.23

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=本发明涉及一种造纸用的阳离子分散松香胶。为

了克服现有技术的阳离子分散松香胶稳定性不好、施胶效率不

高的不足，本发明提供的阳离子分散松香胶，利用高温常压逆

转工艺，通过复合阳离子乳化与分散剂将松香类施胶剂乳化后

制成，所述的复合阳离子乳化与分散剂包括以下成分：占阳离

子分散松香胶重量2－30％的非离子两亲聚合物乳液，和占阳

离子分散松香胶重量0.5－20％的季铵类阳离子表面活性剂或

中高电荷密度的阳离子水溶性聚合物。本发明制备的阳离子分

散松香胶具有很好的稳定性，较高的施胶效率。

<REC>

<申请号>=CN200510043567.8

<名称>=新型耐高温有机硅乳液消泡剂及其合成方法

<申请（专利权）人>=山东师范大学

<发明（设计）人>=刘文阁;邱新建;孙惠章

<申请日>=2005.05.20

<地址>=250014山东省济南市历下区文化东路88号

<摘要>=本发明提供一种价廉的新型耐高温有机硅乳液

消泡剂及其合成方法，所述耐高温有机硅乳液消泡剂是由粘度

为0.5～2pa·s的改性硅氧烷：至少含一种有机酸或一种醇或

一种胺的混合乳化剂＝1∶0.2～1.3重量份配比的原料复配、加

水乳化而成的液体剂。本发明的有机硅乳液消泡剂在130℃加

热半小时，冷至室温仍保持良好的稳定性和抑泡、消泡性能。

因此，特别适宜于医药、食品、酿造等行业，也适宜于化工、

造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN200510043641.6

<名称>=一种聚合氯化铝中纳米Al<SUB>13</SUB>形态及其分离纯化方法与应用

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=高宝玉;初永宝;岳钦艳;王曙光

<申请日>=2005.06.03

<地址>=250100山东省济南市历城区山大南路27号

<摘要>=一种聚合氯化铝中纳米

Al<SUB>13</SUB>形态及其分离纯化方法，属

于环境与化学技术领域。本发明采用聚丙烯酰胺凝胶层析法对

聚合氯化铝中纳米Al<SUB>13</SUB>形态的

分离，以PAC为被分离物，Bio－Gel P－100型聚丙烯酰胺凝

胶柱为主要分离手段分离纯化得到了高纯纳米

Al<SUB>13</SUB>形态。采用该方法可分离提

纯得到纳米Al<SUB>13</SUB>形态的含量可

达到95％以上，属于水处理领域中高效铝盐絮凝剂，具有产品

稳定性好、电中和能力强、絮凝效果好、适用范围广、药剂投

加量少等优点。该分离方法具有操作工艺简捷、经济、适用等

特点。此分离产品可广泛适用于给水、废水处理，石油开采、

造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域，并有良好的水处理

效果。

<REC>

<申请号>=CN200510045430.6

<名称>=一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法

<申请（专利权）人>=山东丰源中科生态科技有限公司

<发明（设计）人>=陶志远;郁永和;孙中国;郜金山;刘剑;孙启峰;郁全丰;杜娟

<申请日>=2005.11.29

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄

<摘要>=一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法，处

理汽爆草浆提取液和造纸中段水，包括：预处理工序：先将造

纸中段水进入调节池，调节池出水送至超效浅层气浮器，同时

投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺，进行絮凝气浮；厌氧工序：预

处理后废水大部分回用；剩余部分与汽爆抽提液混合后进行厌

氧处理；在进入厌氧反应器前，废水首先进入一个预酸化池；

同时按常规投加氮和磷营养物质，接着废水进入厌氧反应器。

好氧：去除剩余的有机污染物以及氧化有异味的物质；深度处

理：好氧出水一部分回用，极少部分废水经二级气浮后进入氧

化塘作进一步处理。本发明造纸污水经处理后可循环使用，产

生的废渣及水处理后的污泥可用来生产有机肥，厌氧产生的沼

气可作为热源利用。

<REC>

<申请号>=CN200510062181.1

<名称>=一种电解电容器纸的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江凯恩特种材料股份有限公司

<发明（设计）人>=陈万平;王白浪

<申请日>=2005.12.23

<地址>=323300浙江省遂昌县凯恩路108号

<摘要>=本发明涉及一种造纸技术，尤其涉及一种电解电

容器纸的制备方法。该方法包括吸收层打浆、抄纸工艺，耐压

层打浆、抄纸工艺，吸收层和耐压层复合工艺，吸收层的纸浆

的打浆度为12°SR～50°SR，采用侧浪长网抄纸机进行抄纸，

耐压层的纸浆的打浆度为30°SR～98°SR，采用圆网抄纸机

进行抄纸。本分明由于采用侧浪长网纸机对吸收层的纸浆进行

抄纸，纸纤维成横向排布者多于面纵向排布者，解决了现有电

解电容器纸纵向吸水较好，但横向吸水并不理想的技术缺陷。

本发明另外还选用了特殊的耐压层和吸收层的纸浆，制成的电

解电容器纸具有纯度高，纸质均匀，厚度和紧度均一，纤维排

列均匀的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510063459.7

<名称>=闭路废水循环黑液浓缩制木质素磺酸盐工艺

<申请（专利权）人>=马相文

<发明（设计）人>=马相文

<申请日>=2005.04.11

<地址>=454591河南省沁阳市西向镇屯头村

<摘要>=本发明主要是在造纸污水中，把麦草经干除尘，

代替洗浆工艺，用硫磺、烧碱化学原料制浆，形成不腐的中断

水，长期闭路循环使用，黑液经浓缩、蒸发，用石灰、纯碱改

性干燥后制成木质素磺酸盐产品，通过两步工艺使造纸废水不

对外排放，长期循环使用，在蒸球中加入亚钠混合液，通过挤

浆净压池到制浆车间除砂，从冷水塔到循环中断水池，然后到

蒸发器、成品池、干粉车间。保持中段水pH值为8－9，50℃，

每吨纸亚硫酸钠混合液1.49立方兑烧碱3.8公斤。

<REC>

<申请号>=CN200510080497.3

<名称>=白色矿物粉体－TiO<SUB>2</SUB>复合白色颜料及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京天之岩健康科技有限公司

<发明（设计）人>=丁浩;陈荣坤

<申请日>=2005.07.07

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二街水清木华园3号楼151室

<摘要>=本发明提供了一种具有颜料二氧化钛性质的复

合白色颜料及其制备方法。本发明使用白色矿物粉体，如碳酸

钙、高岭土、煅烧高岭土和重晶石等为包核基体，晶体

TiO<SUB>2</SUB>为包膜物，在湿法超细研磨

体系中，通过粒－粒包覆改性方式，实现

TiO<SUB>2</SUB>在包核基体表面的反应包

覆和改性修饰，由此制备了具有颜料二氧化钛性质的白色矿物

粉体－TiO<SUB>2</SUB>复合白色颜料。本发

明材料具有TiO<SUB>2</SUB>包覆均匀、与包

核基体结合稳定、涂层遮盖力强、与应用体系相容性好和制造

工艺简单、成本低廉等特点，用于涂料可取得与使用钛白粉相

同的技术性能，且较大幅度地降低涂料成本。白色矿物粉体－

TiO<SUB>2</SUB>复合白色颜料还用于塑料、

造纸等利用白色颜料物理性能的场合，起到改善应用产品性能

和降低成本的作用。

<REC>

<申请号>=CN200510083418.4

<名称>=一种草片除杂机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.07.12

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种草片除杂机，它包括内部盛有

水的槽体，位于槽体后部的将水和草片分离的分离装置，位于

分离装置下方的集水装置，将分离装置分离的草片收集的集料

装置，所述的集水装置和槽体之间通过管路连接，所述的管路

上设有将集水装置内的水输送到槽体内的循环水泵；将草片放

入到内部盛有水的槽体后，因为浮力的作用，草片悬浮在水的

表面，而重的杂质则沉入到水底，同时由于水泵不断向槽体内

注水，引起水的流动，将草片带入到分离装置，去杂后的草片

去下一道工序，流出的水通过水泵回流到浮选槽。本发明结构

简单，不浪费水资源，提高了草料的纯净度，有利于整个造纸

工序的顺利进行。

<REC>

<申请号>=CN200510084344.6

<名称>=一种用造纸白泥制备活性碳酸钙的方法

<申请（专利权）人>=孙逸龙

<发明（设计）人>=孙逸龙

<申请日>=2005.07.19

<地址>=455000河南省安阳市殷都区西司空村156号

<摘要>=本发明涉及一种用造纸白泥制备活性碳酸钙的

制备方法。它是由造纸白泥、偶联剂KR－RRS，分散剂硬脂

酸和流动剂白油在高速搅拌捏和机中加热捏和而成，其组份

是：造纸白泥∶偶联剂KR－TTS∶分散剂硬脂酸∶流动剂白

油＝100∶0.3～25∶0.4～16∶0.2～6，其理化性能可以和用轻

质碳酸钙制备的活性碳酸钙比美，可广泛用于橡胶、塑料、油

柒、涂料等制品中。

<REC>

<申请号>=CN200510086269.7

<名称>=亚铵法造纸制浆废液制备商品有机肥的方法

<申请（专利权）人>=北京中航宏源环境工程技术有限公司;周爱民

<发明（设计）人>=赵锡新;祖康祺;孙建华;周爱民

<申请日>=2005.08.19

<地址>=100027北京市朝阳区北三环东路戊2号A座80D北京中航宏源环境工程技术有限公司

<摘要>=本发明提供一种亚铵法造纸制浆废液制备商品

有机肥的方法，其步骤如下：1)提取亚铵法造纸制浆废液；2)

浓缩造纸制浆废液；3)添加秸秆粉；4)干燥；5)成型造粒制备

商品有机肥。采用本发明制备商品有机肥，解决了造纸制浆废

液污染的问题，做到了造纸制浆完全无废水排放的清洁生产；

同时充分利用农村大量废弃的秸秆资源和造纸制浆废液中的

资源，使其成为有用的商品有机肥，节约了资源，产生了很好

的经济效益。本发明制备的商品有机肥，没有重金属和病菌污

染，使用安全；其养分均衡，既含有丰富的有机质，还含有氮、

磷、钾和微量元素；生物活性强；肥效长、后劲足；可显著提

供作物品质等。

<REC>

<申请号>=CN200510086268.2

<名称>=利用碱法含亚钠法造纸黑液制备有机、有机复混肥的方法

<申请（专利权）人>=北京中航宏源环境工程技术有限公司;周爱民

<发明（设计）人>=赵锡新;孙建华;周爱民;祖康祺;王延林;李清临

<申请日>=2005.08.19

<地址>=100027北京市朝阳区北三环东路戊2号A座80D北京中航宏源环境工程技术有限公司

<摘要>=本发明提供一种利用碱法含亚钠法造纸黑液制

备有机、有机复混肥的方法，其步骤如下：1)提取造纸黑液；

2)浓缩造纸黑液；3)制木质素粉；4)制备有机、有机复混肥。

采用本发明制备有机、有机复混肥，解决了碱法含亚钠法造纸

黑液污染的问题，做到了完全无废水排放的清洁生产；同时充

分利用造纸黑液中的资源，使其成为有用的有机、有机复混肥，

节约了资源，产生了很好的经济效益。所制备的有机肥，有机—

无机复混肥；可供使用者根据需要进行选择。采用本发明制备

的有机、有机复混肥，养分均衡，既含有丰富的有机质，还含

有氮、磷、钾和各种微量元素；生物活性强；肥效长、后劲足；

可显著提高作物品质等。

<REC>

<申请号>=CN200510094128.X

<名称>=气体混爆制纸浆方法及设备

<申请（专利权）人>=蔡文翀;程广政

<发明（设计）人>=蔡文翀;程广政

<申请日>=2005.08.27

<地址>=221000江苏省徐州市中山北路254号

<摘要>=本发明公开了一种造纸工业气体混爆制纸浆的

方法及设备；主要技术方案是打草机打草、风选器、去除麦草

中较重杂物，除尘器去除轻质杂物及尘土，蒸煮器蒸煮，蒸煮

完后将蒸煮器内的蒸汽导入其它蒸煮器再利用，往导出蒸汽的

蒸煮器内充压缩空气后爆破制浆。本发明的优点是蒸汽多次使

用，压缩空气爆破制浆生产成本低。制浆过程中原料靠风力在

输料管中输送大大减少麦草中粉尘对环境的污染，麦粒等不能

用来制浆的物质被分离不进入纸浆过程降低污染负荷又提高

原料的综合利用率。

<REC>

<申请号>=CN200510090390.7

<名称>=利用造纸黑液消除烟煤、烟碳燃烧时产生的黑烟方法

<申请（专利权）人>=赵振平

<发明（设计）人>=赵振平

<申请日>=2005.08.17

<地址>=454550河南省沁阳市河内路中段聪明集团二楼西侧

<摘要>=一种利用造纸黑液消除烟煤烟碳燃烧时产生的

黑烟方法，它是在烟煤烟碳中掺入浓缩后20％的造纸黑液，使

搅拌后的烟煤烟碳进入锅炉燃烧，通过水式除尘器脱硫除尘，

使二氧化硫和二氧化碳在脱硫器中除掉，由引风机作用进入烟

囱外排，在处理黑烟的同时造纸黑液因形物的燃烧下降低了煤

耗，该工艺保护环境大气的同时，又是一项节约能源的项目。

<REC>

<申请号>=CN200510091817.5

<名称>=功能性合成纸的制备

<申请（专利权）人>=李青山

<发明（设计）人>=李青山;王新伟;李柏峰;吴丽娜

<申请日>=2005.08.09

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街西段438号燕山大学材料馆315

<摘要>=本发明采用压延成型法制备功能性聚氯乙烯、聚

丙烯、聚乙烯等树脂合成纸。功能性合成纸的发明，是造纸业

的一次革命，由于合成纸是采用合成高分子物质及相关的天然

化合物制造的，它不仅使人们生活中的印刷、书写、包装、装

饰等方面更加绚丽多彩，而且它是以石油副产品为造纸原料，

不用一丝木浆、不损一棵绿色植物，生产中几乎不造成工业污

染，从而对保护环境起到了积极的作用。功能性合成纸可以释

放负离子、抗菌抑菌、吸味保健、释放红外线等功能。

<REC>

<申请号>=CN200510094590.X

<名称>=一种非硅消泡剂的制备及其应用

<申请（专利权）人>=南京四新科技应用研究所有限公司

<发明（设计）人>=吴飞;曹治平

<申请日>=2005.09.29

<地址>=210028江苏省南京市下关区中央北路168号盛景园01幢306室

<摘要>=本专利发明了一种非有机硅消泡剂，它主要包括

载体、主要消泡物、消泡增效剂、稀释剂和乳化剂，其制备方

法是将载体和主要消泡物加入反应瓶中，开启搅拌，缓慢升温，

温度升到90～200℃，保温0.5～2h。向其中加入稀释剂，温度

降至100℃以下，加入消泡增效剂，搅拌均匀后继续降温至70

℃以下，加入乳化剂，混合均匀，即得本发明非有机硅消泡剂。

本发明消泡剂解决了非硅类消泡剂存在消抑泡性能不佳的缺

陷，同时具备性能优良、稳定性好、添加量少、安全性好等优

点，在建筑涂料、造纸涂布、金属清洗、电路板清洗中都能应

用。

<REC>

<申请号>=CN200510096452.5

<名称>=一种造纸黑液改性驱油剂

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=李仲谨;蒲春生;杨艳丽;李小瑞;牛育华;杨芳娥;张群正;赵新法;张龙;张春兰;余丽丽;肖昊江

<申请日>=2005.12.01

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种造纸黑液改性驱油剂，该驱油剂由质量百分

比为1.5％～2.0％的造纸黑液、0.5％～1.0％的十二烷基苯磺酸

钠、0.2％～0.5％的固体NaOH和水组成。本发明将造纸过程

中产生的污染物即造纸黑液与十二烷基苯磺酸钠和碱进行复

配，所得复配体系不但可降低驱油剂的成本，还可将黑液变废

为宝，化害为利，将造纸黑液过滤后直接用于稠油开采，具有

高效、价廉和易于现场施工的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510095651.4

<名称>=一种新型燃烧加热器

<申请（专利权）人>=盐城市宏达人工环境工程有限公司

<发明（设计）人>=曹洪发

<申请日>=2005.11.15

<地址>=224015江苏省盐城市张庄科技工业园区1号

<摘要>=本发明涉及的是一种燃烧加热器。主要由燃烧

器、燃烧室、封箱、换热管、温度传感器、温度控制柜组成。

其特征在于燃烧器安装在燃烧室上，燃烧室与换热管由封箱连

接；温度传感器与温度控制柜相连接，温度控制柜与燃烧器相

连接；排烟管安装在封箱上。可以在加热温度设定后进行全自

动控制，无复杂管道，使用寿命长，无需特殊保养，运行费用

低，可广泛应用于机械、涂装、化纤、木材加工、造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN200510113156.1

<名称>=一种除臭、漂白和消毒组合物及制备方法

<申请（专利权）人>=高旭

<发明（设计）人>=高旭

<申请日>=2005.10.15

<地址>=100016北京市朝阳区将府家园北里101号楼1单元501信箱

<摘要>=本发明提供一种除臭、漂白和消毒组合物及制备

方法，它可以是以粉剂、颗粒剂、锭剂、片剂、泡腾剂和液体、

胶体和气雾剂等形式组成。制备和包装采用一元或二元形式，

主要是由氯化异氰尿酸类、溴氯海因、二溴海因或次氯酸盐类

化合物等提供次氯酸成分，进一步与氯酸盐、亚氯酸盐、稳定

剂反应制得稳定态的二氧化氯体系。再通过科学的设计添加适

量的金属缓蚀剂，进一步降低了对各类金属的腐蚀率，使其成

为功能齐全，用途广泛，可以应用于医疗器械、漂染厂、纺织

和造纸企业的消毒和漂白、食品工业设备和生产工艺过程、水

处理工厂、鱼塘养殖和农牧业、家庭环境、器皿和蔬菜水果、

公共场所和卫生间、各类运输工具的消毒、漂白和除臭处理，

是一种十分稳定、安全的绿色环保制剂。

<REC>

<申请号>=CN200510114845.4

<名称>=一种利用造纸废水生产粉体胶凝建材的方法

<申请（专利权）人>=北京摩威力科技发展有限公司

<发明（设计）人>=张炳义

<申请日>=2005.11.18

<地址>=450000北京市海淀区人大北路33号2号楼0708室

<摘要>=本发明涉及一种利用造纸废水生产粉体胶凝建

材的方法，本发明的目的是充分激发粉煤灰等混合物的活性，

并解决固化表面的光洁性。利用造纸废水激发混合物活性，提

高混合物的早期强度，配制出高强度的水泥替代品。

<REC>

<申请号>=CN200510122490.3

<名称>=用漆酶处理OCC纸浆提高瓦楞箱板纸强度的技术

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=裴继诚;石淑兰;王飞;刘娜

<申请日>=2005.12.21

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=本发明涉及以未漂化学纸浆、半化学浆和OCC废纸浆为生产原料，生产瓦楞箱板纸及挂面纸板的生产过程。由于未漂化学纸浆、半化学浆和OCC纸浆的特点，使板纸生产过程中的循环白水含有较高量的细小纤维、固醇酯、松香酸、

木酚素(Lignan)和木素碎片等。这些物质带有大量的阴离子，即阴离子垃圾。而较高含量阴离子垃圾会影响传统的造纸增强剂的添加效果，提高生产成本，也会造成环境污染。本发明是应用漆酶催化木质纤维氧化，在木质纤维表面上产生酚氧自由基，通过自由基缩合，提高纤维间的结合强度，从而提高瓦楞纸箱板纸和挂面纸板的物理强度，特别是纸板环压强度和湿环压强度。

<REC>

<申请号>=CN200510131113.6

<名称>=一种利用过氧化氢遇过量碱性物质剧烈分解制取纸浆方法

<申请（专利权）人>=张承绍

<发明（设计）人>=张承绍

<申请日>=2005.12.21

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区山口镇东环路泰安市金山口环保化工厂转交

<摘要>=本发明是一种以植物桔杆等为原料，利用过氧化

氢遇过量碱性物质如氢氧化钠等便产生剧烈分解分裂，并释放

出热能甚至引起爆炸这一原理用来制浆造纸。将麦草、稻草、

玉米、棉杆、蔗渣、芦苇、木片、木屑等经粉碎后，用水浸泡

浸透湿润，加入氢氧化钠和少量助剂，搅匀加温至轻微沸腾，

再加入过氧化氢便引起剧烈分解反应，释放出热能，将粉碎的

植物桔杆等材料进行充分的反应分解，分离纤维素和木质素，

后经研磨打浆洗涤脱除木质素调制成浆。整个工艺过程既简单

操作又方便，同时无黑液黑水排放，洗浆水稍加处理可循环使

用，节电省煤用水少成本低。

<REC>

<申请号>=CN200510200279.9

<名称>=一种利用造纸白泥脱除烟气中二氧化硫的工艺

<申请（专利权）人>=吴金泉

<发明（设计）人>=吴金泉;李超南

<申请日>=2005.05.16

<地址>=350002福建省福州市鼓楼区洪山科技街17号福建火炬高新科技创业园主楼三层南区

<摘要>=一种利用造纸白泥脱除烟气中二氧化硫的工艺，

其特征在于按下列步骤进行：将白泥和来自澄清池内的循环水

加入到调浆池中，搅拌后的浆液进入浆液池，由加压泵泵入脱

硫塔内与烟气接触，反应后的溶液由脱硫塔底部流出，进入沉

淀池内，去除沉淀后的循环水进入澄清池内参与循环使用。本

发明所用设备简单、脱硫效率高，且利用造纸白泥作为除硫剂，

可变废为宝，成本低，具有较大的应用推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200610012388.2

<名称>=芯层染色防伪涂布白卡纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=山东博汇纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=胡安忠;刘国军;张丽

<申请日>=2006.01.25

<地址>=256405山东省淄博市桓台县马桥镇

<摘要>=本发明属制造不含嵌入物的防伪纸的范畴，是一

种防伪涂布白卡纸及其制造方法。其纸板设置为由三层或三层

以上不同纸幅复合的多层结构；纸板的各层密接复合为一体，

固结成单一的纸板，构成面层为白纸层，芯层为染色层的芯层

染色防伪涂布白卡纸；各层浆料组成，面层：针叶木漂白化学

浆20～40％，余为阔叶木漂白化学浆；衬层：化学机械浆50～

85％，余为损纸；芯层：化学机械浆70～90％，余为损纸；底

层：针叶木漂白化学浆10～30％，余为阔叶木漂白化学浆。染

料量为芯层浆料重量的0.01～0.02％，在芯层打浆工段或纸机

的芯层浆料流送部加入。用造纸常规染料，成本仅为使用彩色

纤维或荧光材料的20～30％；不增加工序和设备。

<REC>

<申请号>=CN200610010246.2

<名称>=高白度亚麻纸浆连续多段漂白方法

<申请（专利权）人>=牡丹江恒丰纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=李劲松;潘全利;刘明友;王宏瑜;刘玉红;刘洪伟;单崎峰;王世刚;李玉堂

<申请日>=2006.06.28

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号

<摘要>=高白度亚麻纸浆连续多段漂白方法，涉及一种制

浆造纸工业的纸浆漂白方法。针对现有亚麻纸浆漂白技术存在

的缺陷，本发明的亚麻纸浆连续多段漂白方法流程为：氯

化——碱处理——活化预处理——过氧化氢漂白。本发明在漂

白工艺上采用氯化和碱处理组成高效的亚麻纸浆中残留木质

素的脱木素方式，其残留木质素去除率很高，可以达到90％以

上。纸浆中残留木质素的绝大部分去除，为后续漂白段生产高

白度漂白纸浆提供了很好的先决条件。采用活化剂对纸浆在过

氧化氢漂白前进行活化预处理，降低纸浆中残留木质素和发色

基团对过氧化氢漂白剂的反应活化能，这样大大提高过氧化氢

漂白效率，单段过氧化氢漂白白度增值可达20～30％ISO。

<REC>

<申请号>=CN200610018401.5

<名称>=一种造纸废弃填料的回收利用方法及其制得的钙质轻砖

<申请（专利权）人>=朱国和

<发明（设计）人>=朱国和

<申请日>=2006.02.20

<地址>=354000福建省邵武市八一路66号物资局宿舍

<摘要>=本发明涉及一种造纸废弃填料的回收利用方法

及其制得的钙质轻砖，方法应用于造纸工业废料的综合利用，

所制产品应用于建造各类建筑物。方法是将废弃填料配成碳酸

钙重量含量不低于50％的废弃原料；再将废弃原料、硅质材料、

铁质材料、普通水泥按一定比例混合、同时掺入苹果酸聚合物

水溶液搅拌、碾压；最后冲压成型得钙质轻砖。所制钙质轻砖

各组分重量比为：废弃原料40～80％；硅质材料7.5～22.5％；

铁质材料7.5～22.5％；水泥5～15％；稀释20000倍的苹果酸

聚合物水溶液占前四组分总重量的20％。本发明具有日处理量

大；所制成品砖重量轻成本低、强度高、免烧结、无污染的特

点。

<REC>

<申请号>=CN200610019574.9

<名称>=一种造纸废弃填料的回收利用方法及其制得的轻质环保免烧砖

<申请（专利权）人>=朱国和

<发明（设计）人>=朱国和

<申请日>=2006.07.05

<地址>=354000福建省邵武市八一路66号物资局宿舍

<摘要>=本发明涉及一种造纸废弃填料的回收利用方法

及其制得的轻质环保免烧砖，方法应用于造纸工业废料的综合

利用，所制产品应用于建造各类建筑物。所述方法，其特征在

于经过如下工序：a.将废弃填料配成碳酸钙重量含量不低于50

％的原料，得废弃原料；b.将废弃原料、生石灰、石膏按20～

40％、20～40％、2.5～7.5％重量比例混合；再按重量比2∶1

的比例混合入发泡炼石和水泥将余量配足；搅拌、碾压；在搅

拌、碾压过程中按各成分总重量的20％掺合入水；c.机械冲压

成型得轻质环保免烧砖。本发明具有日处理量大，所制成品砖

重量轻、强度高、免烧结、无污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610043383.6

<名称>=棉杆破碎机

<申请（专利权）人>=潍坊扬帆机械有限公司

<发明（设计）人>=刘晓华;陈裕伟;张国庆;王志伟

<申请日>=2006.03.21

<地址>=261011山东省潍坊市潍城区胜利西街3858号

<摘要>=本发明公开了一种棉杆破碎机，包括机架，在机

架的一侧安装有进料输送装置，在机架的上方安装有破碎辊，

破碎辊的圆周面上安装有破碎环锤，破碎辊的一端安装有由破

碎电机带动的传动轮，另一端安装有平衡轮，整个破碎辊的圆

周部安装有一侧敞口的筛板，筛板的敞口部斜向进料输送处，

筛板敞口部的斜上方安装有由喂料电机带动的喂料辊，在破碎

辊的下方安装有出料输送装置。在筛板与出料输送装置之间安

装有吸尘装置。该棉杆破碎机能直接将整棵棉杆粉碎、撕裂、

摩擦成一定长度的纤维状，其整体结构简单，制造成本低，经

处理后的原料纤维符合造纸工艺要求，原材料利用率高，还可

以有效除去处理棉杆过程中产生的灰尘，保护操作人员身体。

<REC>

<申请号>=CN200610046261.2

<名称>=伸缩型纸地膜的制作方法

<申请（专利权）人>=辽宁省轻工科学研究院

<发明（设计）人>=韩绍娟;许壮志;王威;卞桂琴;戴光;李跃龙;宇春玲

<申请日>=2006.04.07

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路3号

<摘要>=伸缩型纸地膜的制作方法，采用再生植物纤维为

原料，生产设备类似于现有的皱纹纸，其特征在于，将纸在前

烘缸(1)用刮刀(2)湿起皱，在前烘缸(1)后面加一个与前烘缸(1)

结构一样的后烘缸(3)，用后烘缸(3)和压榨辊(4)将纸压平、烘

干。用本发明生产的纸地膜，可以完全被微生物降解，其伸长

率是普通纸的20－50倍，能量吸收值在51－

200J/m<SUP>2</SUP>之间，完全超过了普通塑

料地膜80－100J/m<SUP>2</SUP>的能量吸收

值。本发明与化学方法增加伸缩率相比，具有成本低、无污染、

方便推广的优点。而且用本发明处理过的纸地膜，由于伸缩率

大，很利于机械化铺设。本发明利用现有的造纸生产设备，加

一个烘缸即可实现，因此很适合推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200610046150.1

<名称>=一种粉煤灰微絮凝滤料的制备方法

<申请（专利权）人>=沈阳天丰环保工程有限公司

<发明（设计）人>=黄永刚;郝锋

<申请日>=2006.03.24

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦606室

<摘要>=一种粉煤灰微絮凝滤料的制备方法，以粉煤灰为

主要原料，适当添加其它组份，将原料分散于5～6.5mol/l硫

酸中，搅拌，控制搅拌速度为80～120r/m，在200～300℃，2～

2.5大气压下，反应2～4小时，将反应后的物料于常温下风干

20～40小时，经破碎筛分制成粒度为1mm～10mm的粉煤灰

微絮凝滤料。本发明利用粉煤灰为主要原料生产粉煤灰微絮凝

滤料，成本大大降低。絮凝成分以颗粒为载体，在絮凝过滤过

程中形成“絮凝反应膜”，可以有效地提高产品对温度、pH

值等环境条件的适应性。产品可广泛用于城市污水、炼油、化

工、造纸企业的污水净化处理。通过加入助剂浸泡、干燥后便

可再生，从而克服了现有絮凝产品的局限性。

<REC>

<申请号>=CN200610043846.9

<名称>=薄壁管件及螺旋辊的铸造方法

<申请（专利权）人>=王兴雷

<发明（设计）人>=王兴雷

<申请日>=2006.04.24

<地址>=272100山东省济宁市车站西路90号

<摘要>=本发明涉及一种铸造方法，具体说是一种薄壁管

件、螺旋辊及复杂铸件的铸造方法。在模型装箱阶段，首先用

筛网在砂箱中分隔出真空室和浇注室，真空室位于浇注室的下

方；然后在浇注室中设置直浇道并将模型和砂子装入浇注室振

动紧实，直浇道从砂箱的上端通往模型下端的浇注口；最后在

浇注室的上方覆盖密封薄膜；在浇注阶段，通过真空泵将真空

室和浇注室抽真空，同时通过直浇道向浇注口浇注。本发明操

作简单、生产成本低、工艺先进；适用于粉末冶金行业长度大、

薄壁的炉管和造纸机械等行业。

<REC>

<申请号>=CN200610045308.3

<名称>=超级软压光机

<申请（专利权）人>=诸葛宝钧;

<发明（设计）人>=诸葛宝钧

<申请日>=2006.06.22

<地址>=255300山东省淄博市周村区恒星路98号淄博泰鼎造纸机械有限公司

<摘要>=超级软压光机，属于造纸机械中的整饰机械设备技术领域。机械部分包括机架(1)、顶辊(2)、中间辊、底辊(5)、加压伺服油缸(6)、中间辊平衡装置(7)、引纸系统(8)，其特征在于：一个压区由相邻的一条热辊(3)和一条软辊(4)组成，每条中间软辊(4)、热辊(3)均配置独立液压中间辊平衡装置(7)。具有生产能力比现有的超级压光机提高50％。可以精确控制纸张质量指标的两面差和横幅差。可以与造纸机或涂布机同步在线运行，工作车速大大提高，减少停机换辊时间，减少损纸，有效地保证纸张压光质量等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610046676.X

<名称>=转子式剥树皮机

<申请（专利权）人>=赵业本

<发明（设计）人>=赵业本

<申请日>=2006.05.26

<地址>=115007辽宁省营口市营口经济技术开发区青龙山大街阿达尼实业有限公司

<摘要>=一种转子式剥树皮机，属于林业机械领域。是针

对现有剥树皮机的结构比较复杂，剥树皮效果不够理想的不足

而设计的。主要是在剥树皮机的箱体内，设置有两个转子式剥

树皮辊，辊上均匀设置有数排带倾角的弧形剥皮刀。当两个辊

子以相反的方向旋转时，在弧形刀的抛射和摩擦等作用下，将

树皮剥下。另外，带倾角的弧形剥皮刀旋转时，产生的轴向力

推动木材逐层向前移动。可剥离小头30毫米以上的各种圆木

的树皮，包括弯曲和不规则的木材。具有效率高、效果好和不

伤木材的特点。适用于木材加工和造纸等行业所用木材的剥树

皮作业。

<REC>

<申请号>=CN200610052340.4

<名称>=一种片式电子元件纸质载带原纸制造工艺

<申请（专利权）人>=方隽云

<发明（设计）人>=方隽云

<申请日>=2006.07.06

<地址>=313300浙江省安吉县递铺镇阳光工业元区008号

<摘要>=本发明涉及一种造纸工艺，尤其是一种片式电子

元件纸质载带原纸加工工艺，属于造纸技术领域。该工艺包括

将50％－80％的阔叶浆、0－35％的针叶浆、0－15％的机械磨

木浆和0－10％的白纸边混合送入高浓度碎浆机碎浆处理，处

理后的浆料送入双盘磨磨浆，至打浆度为40－48°SR，送入

圆网浓缩机进行浓缩后加入浆料重量的0.8－1％的淀粉和0.5

－1％的施胶剂搅拌均匀，通过分料箱分配到若干个圆网上形

成若干张纸叶，在纸叶表面喷淋一层淀粉，然后将若干张纸叶

叠合在一起形成原纸经过一系列的碾压、烘干脱水和表面施

胶，经过冷水缸冷却同时平衡水分后卷起等步骤。本发明具有

工艺合理、生产方便、质量稳定、经济实用的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610054421.8

<名称>=电动执行器专用减速器

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=朱才朝;黎利华;林超

<申请日>=2006.07.07

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学科研处

<摘要>=一种电动执行器专用减速器，涉及大型电动阀门

的电动执行器专用减速器。本发明主要由输入偏心轴、支架、

箱体、行星轮、太阳轮、蜗杆、手轮及输出齿轮轴等组成。由

于本发明具有结构简单、速比范围大、传动比大、制造成本低、

承载和过载能力强、能自锁、操作方便等特点，故本发明可广

泛应用于发电厂(站)、冶金、石油、化工、轻纺、造纸等工业

部门的大型电动阀门中。

<REC>

<申请号>=CN200610069443.1

<名称>=脱除造纸废水色度的炭基光催化材料及其制备方法和应用方法

<申请（专利权）人>=中国石油大学（华东）

<发明（设计）人>=郑经堂;张玉贞;赵玉翠;员汝胜;叶智刚;曲险峰;刘颖;张延宗;于维钊;关荣波

<申请日>=2006.10.13

<地址>=257061山东省东营市北二路271号中国石油大学山东石大科技研究院

<摘要>=本发明涉及一种用于处理造纸废水色度的炭基

光催化材料及其制备方法和应用方法。脱除造纸废水色度的炭

基光催化材料是由中二氧化钛和活性炭纤维组成，其中二氧化

钛的含量为30－55wt％。制备方法采用将树脂溶解于丙酮中，

得丙酮溶液；纤维活性炭浸用蒸馏水洗至中性，自然晾干后烘

干；二氧化钛粉体投入丙酮溶液中得到乳白浆液；活性炭纤维

浸渍于乳白浆液中，真空烘干得到样品后在氮气氛下煅烧，冷

却至室温，制得炭基光催化材料。每10克负载型催化剂每次

处理0.30－0.40ml污染物，光源为紫外光源，溶液体系的温度

恒定在20－40℃，持续通入空气维持溶解氧的浓度。本发明具

有炭基光催化材料的制备过程简单，活性高，能在短时间内快

速降低污染物浓度，最终可将色度污染物完全降解。

<REC>

<申请号>=CN200610075049.9

<名称>=提高棉秆制浆白度的制浆方法

<申请（专利权）人>=新疆博湖苇业股份有限公司

<发明（设计）人>=徐林;杨明生;赵永健;母辉民;愈忠;徐延辉;张赞华;王新忠;周文成;杨杰

<申请日>=2006.03.30

<地址>=841001新疆维吾尔自治区库尔勒市新城区楼兰路

<摘要>=一种提高棉秆制浆白度的制浆方法，按以下步骤进行：用皮杆分离机将棉秆破碎，去除外层表皮和心髓；对破碎的原料进行蒸煮，其中：原料和水的重量比为1∶1.25－6.0，加入木素分解剂和蒸煮助剂，其中木素分解剂为15.5－40％，蒸煮助剂为0.01－3％，硫化度15－30％，蒸煮时间35－420min，蒸汽压力0.2－0.85MPa，温度110℃－180℃；进入氯化段，氯气用量为1－8％，棉秆浆浓度1－6％，温度15℃－45℃；碱处理段，加入NaOH为0.5－6％，H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>为0.5－4.0％，棉秆浆浓度6－15％，温度40℃－75℃；次氯酸盐漂白段，加入次氯酸盐0.5－6.0％，NaOH为0.5－3.0％；洗涤后进入抄纸工序。用本发明方法生产棉秆浆具有白度高、尘埃少，浆料强度高的特点，白度达到75－85％，可以用于中高档文化用纸的抄造。使废弃的棉秆充分利用，为造纸行业提供了纤维原料。

<REC>

<申请号>=CN200610097879.1

<名称>=造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=李慎同

<发明（设计）人>=李慎同

<申请日>=2006.11.17

<地址>=221000江苏省徐州市丰县孙楼乡李庄

<摘要>=本发明涉及一种废水处理方法，特别是一种造纸

废水的处理方法，是利用石灰沉淀，将废水置于处理池中加入

石灰搅拌均匀；(1)以1吨水加入4－5公斤石灰的比例加入石

灰搅拌均匀，沉淀12小时，取得上清液；(2)将(1)所得上清液

按1吨水加入2－3公斤的比例加入石灰沉淀12小时，得清水；

(3)将(2)所得清水按1吨水加入0.1公斤的比例加入萘酸发酵用

于除异味，得达标排放清水。本发明通过使用石灰作为净水物

质，使整个废水处理进间缩短，并减少了利用其它化学物质在

净化水的过程中而产生的二次污染，使用该方法占地面积少，

运行成本低，处理效果好。

<REC>

<申请号>=CN200610098170.3

<名称>=造纸分散剂低分子量聚丙烯酸钠的生产新工艺

<申请（专利权）人>=淮阴工学院;

<发明（设计）人>=陈传平;固旭;周苏闽;张强华

<申请日>=2006.11.29

<地址>=223001江苏省淮安市清河区北京北路89号

<摘要>=本发明公开了造纸分散剂低分子量聚丙烯酸钠的生产新工艺，首先，将20千克过硫酸铵溶解120千克自来水中得过硫酸铵水溶液；其次，在反应釜中加入200千克自来

水，升温至75±2℃；开动搅拌，滴加工业纯丙烯酸、过硫酸铵水溶液和巯基乙醇，其中，工业纯丙烯酸为275千克，巯基乙醇加入量为丙烯酸单体重量的4－6％，反应温度75－85℃，滴加2小时；然后，80±2℃保温半小时，加入40％NaOH水溶液调节pH至7－8得成品。本发明采用巯基乙醇代替异丙醇作为分子量调节剂，提高了反应设备利用率和传质传热效率，省去蒸出多余异丙醇的操作，生产成本降低，生产周期变短，能源消耗减少。

<REC>

<申请号>=CN200610124165.5

<名称>=采用造纸白泥作水泥生产原料的方法

<申请（专利权）人>=广西贵糖（集团）股份有限公司;

<发明（设计）人>=聂威;俸斌;黄家驹;陈寿冲;陈键;农皓;杨毅;沈承

<申请日>=2006.12.12

<地址>=537102广西壮族自治区贵港市幸福路100号

<摘要>=本发明涉及一种造纸制浆碱回收白泥废弃物处理方法，是将碱回收白液置于真空吸滤机过滤，得到含水低于30％的白泥浆料，运到水泥厂原料堆场，在输送到流化床干燥器，在流化床干燥器与水泥立窑烟道气接触，干燥后得到除碱后的白泥，送到水泥厂生料车间，与其它的黏土、石膏、煤、萤石等原料混合，生产建筑水泥，本发明的处理方法在得到水泥原料的同时也利用了废热，净化了水泥立窑烟道气，减轻了酸性废气污染环境，立窑烟道气的粉尘也在该系统中得到净化，排放的烟气中污染颗粒也大量减少。

<REC>

<申请号>=CN200610153196.3

<名称>=用于造纸的页硅酸盐浆料

<申请（专利权）人>=米德韦斯瓦科公司;

<发明（设计）人>=M·T·普洛夫;L·W·霍斯

<申请日>=2006.12.11

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=提供了一种含页硅酸盐的材料、无反应性无单体的施胶剂和水的浆料，使得浆料最终的Hercules表观粘度小于100cps。这些浆料可以具有固体含量为20wt％－55wt％的固体页硅酸盐材料。向基本上无反应性无单体的源自松香的施胶剂的混合物中添加页硅酸盐材料不需要添加电解质并且为松香分散体或细松香颗粒分散体提供了额外稳定性。在本发明的另一个方面中，提供了一种通过以下步骤来造纸的方法：形成水性纤维素悬浮液，将高浓缩皂土浆料混入所述纤维素悬浮液中，使纤维素悬浮液滤水而形成湿薄片，和干燥所述薄片。在造纸期间，可以将聚合助留剂添加到纤维素悬浮液中。

<REC>

<申请号>=CN200610161448.7

<名称>=造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=潘建波;

<发明（设计）人>=潘建波

<申请日>=2006.12.12

<地址>=225622江苏省高邮市周巷镇新河南路52号

<摘要>=造纸废水的处理方法，属于水处理技术领域。是在沉淀池内用清水将造纸废水稀释成固形物含量为7g/l－15g/l，COD值为5g/l－12g/l，灰粉含量为0.2％－0.51％，相对密度为0.20－0.41的预处理水后，再向沉淀池内均匀泼洒预处理水重量的0.02－0.06％生石灰的石灰水，沉淀12－48小时后的沉淀水进入生化处理池，用尿素和过磷酸钙调节水的pH值至6－8.5，存放90天，培育水中的微生动植物提高水的溶氧量，水质达到环保排放要求。本发明工艺先进简单，成本低，不需要重大设备投资，造纸废水处理效果好，满足环保要求。该方法适合于中小造纸企业的废水处理，特别适合于荡滩筑堤围塘囤放的造纸废水的治理，减小环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200610153193.X

<名称>=皂土浆料

<申请（专利权）人>=米德韦斯瓦科公司;

<发明（设计）人>=M·T·普洛夫;L·W·霍斯

<申请日>=2006.12.11

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=提供了一种含碱土金属页硅酸盐材料的浆料。已发现本发明的浆料可在浓度高达75％固体下被制成并且保持可泵送性。一般说来，该浆料包括碱土金属页硅酸盐材料和多官能化合物而其余是水。含碱土金属页硅酸盐材料的浆料优选是预活化的皂土，其当添加到浆料时基本上是半膨胀的，并且该多官能化合物优选基本上是无单体的木浆浮油衍生物或馏分而其余是水。其它多官能化合物包括木质素、松脂和木素磺化盐。浆料不需要添加电解质。浆料的性能使得浆料以可泵送的形式包含5％－75％总固体材料。还提供了使用本发明浆料的用于造纸和用于淤泥脱水的方法。

<REC>

<申请号>=CN200710000159.3

<名称>=一种用造纸废水和废硼渣制备多孔砖、空心砖及制备方法

<申请（专利权）人>=王铁林;

<发明（设计）人>=王铁林

<申请日>=2007.01.09

<地址>=065301河北省大厂县夏垫镇穆斯林商贸大街49号

<摘要>=本发明公开了一种用造纸废水及废硼渣制备建筑用多孔砖、空心砖，其组分为：造纸废水适量；含铁废盐酸液适量；废硼渣50－70重量份；页岩30－50重量份；铁矿废渣1－3重量份。其制备方法可为将废硼渣、页岩及铁矿废渣物料的颗粒粉碎至小于1毫米；将造纸废水用含铁废盐酸液进行酸化反应，与废硼渣、页岩、铁矿废渣进行充分搅拌、混匀，经陈化、碾压、再搅拌、挤压、切坯、码坯后，静置干燥、烧结、冷却即得。本发明用造纸废水及废硼渣制备建筑用多孔砖、空心砖，克服了现有工厂处理造纸废水成本高、不彻底、污染环境，废硼渣掩埋、占用土地、污染环境等不足。采用本发明方法制备的多孔砖、空心砖可用于建筑领域中。

<REC>

<申请号>=CN200680026888.X

<名称>=含有含氟化合物并具有提高的抗油性和粘合性的纸基材

<申请（专利权）人>=国际纸业公司;

<发明（设计）人>=R·F·鲁道夫;T·J·布拉德福德;B·查普曼;P·莫拉比托

<申请日>=2006.07.24

<地址>=美国田纳西

<摘要>=本发明涉及造纸领域，尤其是涉及制造纸基材、纸制品例如多层纸或纸板包装物，其含有含氟化合物并具有提高的粘合性和/或抗油性。

<REC>

<申请号>=CN200680039473.6

<名称>=高分子量聚(二烯丙基二烷基)铵盐

<申请（专利权）人>=西巴控股有限公司

<发明（设计）人>=Z·宋;G·W·斯里弗;H·赖尼克

<申请日>=2006.10.10

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及超高分子量二烯丙基二烷基铵盐均聚物的制造方法、其组合物及该组合物作为造纸固定剂的应用。

<REC>

<申请号>=CN200710026569.5

<名称>=水相法制备不含交联化学键的非晶淀粉颗粒的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=张本山;王斌

<申请日>=2007.01.26

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种非有机溶剂水相法制备不含交联化学键的非晶淀粉颗粒的方法，包括将淀粉分散在水或盐水溶液中调制成均匀淀粉乳；然后加热升温或加碱提高pH值进行非晶化处理；将非晶化处理的淀粉再经过干燥、粉碎、筛分和包装等处理得到最终产品。本发明制备的非晶态淀粉颗粒是介于淀粉的多晶颗粒态和非晶糊化态中间的物态产品，它保留了颗粒性，但没有结晶性。由于没有结晶体的限制，非晶态淀粉颗粒具有更高的化学和生物反应活性，以及更好的渗透性和可加工性。因此，可以作为原淀粉的代替品，制备各种变性淀粉或直接用作可完全生物降解的环保材料。该产品可在食品、造纸、纺织、建材、化工、制药、石油、环保、农业、林业和矿业行业广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200710017551.9

<名称>=小茴香杆及叶制造烟草薄片的方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学;

<发明（设计）人>=夏新兴;王怿;马娜;任涛;李鸿魁;武慧研

<申请日>=2007.03.23

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=小茴香杆及叶制造烟草薄片的方法，首先将小茴香的杆和叶切成长度为20－40毫米的原料；然后，将切好的小茴香杆及叶与水按1∶4－20的质量比置于水中，在100－200℃下蒸煮20－180分钟，取出原料，用碾压机进行碾压，去除杆中的髓后再用磨浆机把去髓后的原料磨制成浆，控制磨后浆料的打浆度为20－50度，浆料经过筛浆机筛选，去除粗大纤维及其它杂质后送入纸机上抄造出烟草薄片。由于小茴香杆和叶与果实一样含有保健的药用成分，同时，杆中含有大量纤维，因此，具备了造纸法生产烟草薄片的条件，因而能够促进身体健康。

<REC>

<申请号>=CN200710065641.5

<名称>=一种非烟草类造纸法再造烟叶配方料及其制备和使用方法

<申请（专利权）人>=云南瑞升烟草技术（集团）有限公司;

<发明（设计）人>=杨伟祖;刘维涓;李正勇;车靖;王超;李顺嘉

<申请日>=2007.01.26

<地址>=650106云南省昆明市高新技术产业开发区科医路41号

<摘要>=本发明公开了一种非烟草类造纸法再造烟叶配方料，其原料构成为红茶或普洱茶的细茶梗，粗茶梗和茶末。原料经混合、浸提、浓缩后分别得到固型物料和浸膏。在与常规卷烟材料掺配均匀后，经制浆、涂覆、烘干后得到所需的再造烟叶。本发明成本低廉，工艺简便，在改善造纸法再造烟叶物理性能的同时，能够赋予再造烟叶特殊、协调的香气，扩展了再造烟叶的使用范围，具有良好的市场应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710040367.6

<名称>=工业特种纸干法生产工艺

<申请（专利权）人>=上海国冶工程技术有限公司;

<发明（设计）人>=彭玉龙

<申请日>=2007.04.30

<地址>=201900上海市宝山区宝杨路1181－1号

<摘要>=本发明涉及造纸领域，更确切地说是一种用干法生产工业上需要的特种纸的工艺；一种工业特种纸干法生产工艺，

其特征在于：工序包括，粉碎-平面成型-转移-喷浸-滚压-烘、烫-涂布-硫化-凹凸成型-后整理-定型-成卷；本发明与现有技术相比，无污染、无废水废料、均匀度好可达±3％，超过国际、国内规定的±5％标准，成品率高，完全实现自动化。

<REC>

<申请号>=CN200710052293.8

<名称>=烟用生物糖酶添加剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=广西中烟工业公司;

<发明（设计）人>=罗毅;黄泰松;李友权;邹克兴;李志华;宋凌勇;黄善松;陈义昌;农李政;胡志忠

<申请日>=2007.05.25

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市学院路9号

<摘要>=一种烟用的生物糖酶添加剂，将重量比为烟草精提物∶造纸法再造烟叶综合涂布料液∶生物糖酶∶色素∶保润剂∶助燃剂＝2.5∶1～5∶1～5∶0.41∶0.7∶1的原料在35～40℃条件下搅拌均匀即可得生物糖酶薄片添加剂。在烟草薄片加工的“涂布”环节中，在35－40℃的条件下，按每100kg烟草薄片添加6.61～14.61kg生物糖酶添加剂的比例，均匀的涂抹在烟草薄片上。使用本发明的生物糖酶添加剂，可有效降低卷烟的焦油、烟气烟碱等有害物质含量，改善烟草薄片的原有吸味，有效降低其产生的杂气、刺激，且生产成本低、制备工艺简便，应用前景好。

<REC>

<申请号>=CN200710091253.4

<名称>=一种用天然粉石英制备方石英粉的工艺方法

<申请（专利权）人>=袁茂豪;

<发明（设计）人>=袁茂豪;袁超;袁君;袁茂清;罗招梅;晏平强;廖小明;袁养军;周承武

<申请日>=2007.03.29

<地址>=337022江西省萍乡市湘东区下埠镇栗塘村南塘组14号

<摘要>=本发明公开了一种用天然粉石英制备方石英粉的工艺方法，其工艺步骤是：天然粉石英通过洗涤过滤，将滤物脱水烘干后，烘烧分散成粉状或脱水烘干后加入粘结剂制成块状或蜂窝状，再将粉状、块状或蜂窝状的天然粉石英在1380-1600℃高温炉中保温1-10小时进行锻烧，冷却后再进行分散磨粉、磁选和风选分级，从而得到方石英粉。本发明具有生产投资少、生产成本低、产量大的特点，其方石英粉转化率高、白度好、含硅量高、含铁、铝等其它元素少，是一种用途很大广泛的无机材料，可大量用作涂料、绝缘材料、陶瓷、油漆、造纸、农药、食品助滤剂、玻璃和塑料等的填充料添加剂，还可用于精密铸造、电子晶片打磨和抛光材料。

<REC>

<申请号>=CN85100497

<名称>=除尘装置

<申请（专利权）人>=上海汇明电筒厂

<发明（设计）人>=高荣福;郭镜清;徐桂兴;秦鲤

<申请日>=1985.04.01

<地址>=上海市新会路141号

<摘要>=本发明涉及一种可广泛应用于纺织、造纸、化

纤、烟草、茶叶、木材加工及机械抛光等行业的纤维

性粉尘除尘装置。该装置采用初级加次级的二级过

滤除尘方法。初级过滤器〔3〕由网栅〔1〕和疏松纤维

状过滤填料〔2〕构成，用于滤去空气中的纤维性粉

尘。次级过滤器是一般的布袋式除尘器〔5〕，用于滤

去初级过滤器〔3〕无法滤去的微粒粉尘。达到一次除

空气中纤维性粉尘和微粒粉尘以净化空气的目的。

<REC>

<申请号>=CN85102475

<名称>=新型绕线式异步电动机

<申请（专利权）人>=山东省矿业学院

<发明（设计）人>=陈鹤;陈国强

<申请日>=1985.04.01

<地址>=山东省泰安市

<摘要>=一种新型绕线式异步电动机，定子是三相绕组，

转子是两相绕组。较常规的电动机用的“起动控制

设备”减少40％；起动力矩(最大力矩)较常规者

大20～100％。在同样负载情况下，节约电能3～10％。

电机和控制设备的整套成本，降低25～30％。此种新型电机可以用于煤矿、冶金、钢铁、化工、

纺织、造纸、机械、铸造、起重、运输、农业和一

般工厂，凡是装用“绕线式异步电动机”者，都可

采用。

<REC>

<申请号>=CN85103594

<名称>=流体杂质分离器

<申请（专利权）人>=北京市造纸包装工业研究所

<发明（设计）人>=邝嘉龙

<申请日>=1985.05.14

<地址>=北京市西城区西四北八条11号

<摘要>=本发明属于一种利用流体离旋原理，同时分离

出流体中四种不同比重、粒度组分的分离器。可以用

于造纸、食品、医药、化工等工业。它尤其适用于造纸

工业，可同时分离出纸浆中的重质杂质和轻质杂质，

该分离器分离重组分分离率98～99％，轻组分分离

率为93.7％。它可以在常温下工作，进口原料压力

较低，为0.8kg/cm<SUP>2</SUP>，进口原料浓度为3～10‰。单

支通过量为165l/min。

<REC>

<申请号>=CN85102624

<名称>=逆螺旋热交换节能热处理方式及实用型

<申请（专利权）人>=张力中;李云海

<发明（设计）人>=张力中;李云海

<申请日>=1985.04.01

<地址>=广东省湛江市湛江医学院附属院同位素科

<摘要>=逆螺旋热交换节能热处理方式是一种热源置于

螺旋中心，相逆向螺旋的物质间进行热交换的新形

节能处理方式。该热处理方式可广泛用于石油、化工、机电、食

品、饮料、纺织、制酒、乳品、油脂、印染、造纸、陶瓷、

砖瓦、饮食、制药、冶炼、铸造、家庭、机关、医用等部

门对许多种物质实行烘、烤、干燥、烧制、热裂、热解、

合成、加速反应、电化学作用、热处理、聚合、提炼、灭

菌、浸、渗、染等热处理、热加工或热作用的目的。

<REC>

<申请号>=CN85103018

<名称>=用造纸废渣白泥生产的脱脂剂

<申请（专利权）人>=湖南省邵阳造纸厂

<发明（设计）人>=王志励

<申请日>=1985.04.10

<地址>=湖南省邵阳市

<摘要>=用造纸废渣——白泥生产的脱脂剂涉及造纸废

渣处理和皮革脱脂。本发明的脱脂剂是以造纸废渣

——白泥为基本组分，占总量的35-90％，其他的组

分有，表面活性剂占0.8-25％，烧碱占0-15％，纯

碱占0-20％，水份占5-25％。用造纸废渣——白泥

制成脱脂剂不仅解决了白泥的二次污染，而且化害

为利，用于皮革脱脂，效果显著。

<REC>

<申请号>=CN85103252

<名称>=探制纸浆悬浮液浓度的方法和装置

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=兰加斯威姆·伊延加

<申请日>=1985.04.23

<地址>=美国威斯康星州贝洛特

<摘要>=一种采用受控滤水浓缩机和螺旋式挤浆机来处

理造纸中纸浆悬浮液的方法和装置。纸浆被送入到

浓缩机，机内的送入螺旋把纸浆输送到一个垂直排

出筒。一个螺旋式输送器把纸浆悬浮液从垂直排出

筒输送到与螺旋式挤浆机联接的垂直进口筒。有一

个探测装置测量进入到挤浆机的纸浆浓度，一个探

测装置给出控制信号，以调节浓缩机上的排出阀的

运转，使进入到螺旋式挤浆机的浓度维持在一个预

定的范围内。

<REC>

<申请号>=CN85103297

<名称>=手擦

<申请（专利权）人>=刘周敏

<发明（设计）人>=刘周敏

<申请日>=1985.05.30

<地址>=湖南省株洲市株洲玻璃厂医院

<摘要>=手擦属于医疗卫生、造纸和服装工业的技术领

域。手擦有两种，一种是药物手擦，另一种是无菌手

擦。药物手擦就是含有一定杀死病原微生物药物的

小毛巾、布块和纸张。无菌手擦则不含药物。药物手

擦分杜灭芬型、杜灭芬灭滴灵型、杜灭芬灭滴灵氨水

型、酒精型、洗必太型、消毒净型、新洁尔灭型、戊二

醛型等各型，还有药物手绢，手擦又有干、湿之分，这

些都是餐前和吃东西前擦手、擦餐具用的。

<REC>

<申请号>=CN85105418

<名称>=治理高浓度氮氧化物的脱硝催化剂

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=杨维荣;赵福厚

<申请日>=1985.07.16

<地址>=北京市东郊九龙山

<摘要>=治理高浓度NOx的脱硝催化剂，是用于工

业生产所排出的NOx治理时，尤其适用于高浓

度间歇排放源的NOx治理。本发明是以经过NaOH水溶液处理过的活

性炭作催化剂。其特点是，NOx转化率高，无

二次污染，成本低制作简单。它也可以用含碱的

工业排放废水如造纸黑液作原料，以废治废，其

经济效益很高。

<REC>

<申请号>=CN85105343

<名称>=固体分散型消泡剂

<申请（专利权）人>=江苏省化工研究所

<发明（设计）人>=朱清海;谢晓峰

<申请日>=1985.07.10

<地址>=江苏省南京市北京西路72号

<摘要>=本发明涉及的是一种水系消泡剂，尤其是碱性体

系。为增加固体分散型消泡剂的消泡能力和稳定性，

本发明研制出一种新的酰胺类固体分散型消泡剂。

它是由1～10％(重量计，以下同)的酰胺、0.1～

5％的疏水硅、39～77.8％的液态烃、1～10％的分

散剂、20～32％的精制矿物油和0.1～4％的丙三醇

酯配制而成。该消泡剂特别适用于造纸工业、印刷胶

板显影液及污水处理；也可用于其它含水体系。

<REC>

<申请号>=CN85106267

<名称>=大型陶瓷饰面板及其制造方法

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局建筑材料科学研究院

<发明（设计）人>=张文欣

<申请日>=1985.08.21

<地址>=北京市管庄

<摘要>=一种造型规正，釉面细腻光滑的大型陶瓷饰面

板，其产品规格可达2500×3500×2毫米，并且产品

尺寸和厚度可随意变更。用梭式电窑低温烧成。这种

大型陶瓷面板可作建筑装修材料，室内屏风，又可作

化工、医药、食品及造纸等工业用的耐腐蚀、耐酸的

池材。

<REC>

<申请号>=CN85107021

<名称>=层土凝聚法

<申请（专利权）人>=张品贤

<发明（设计）人>=张品贤

<申请日>=1985.09.20

<地址>=浙江省东阳县湖溪镇后坑口

<摘要>=一种废水处理的工艺方法。其凝聚剂的成份为：

下层土、明矾漂白粉及酸性物质或碱性物质。用这种

凝聚剂可以处理印染、造纸、皮革、食品、化工、重金

属废水以及含氰、含酚废水等等。其优点在于沉淀速

度快，净化效率高，并且工艺简单、成本低。

<REC>

<申请号>=CN85106102

<名称>=一种污水净化剂的生产方法

<申请（专利权）人>=张正德

<发明（设计）人>=张正德

<申请日>=1985.08.08

<地址>=山东省济南市张安新产品研究所

<摘要>=一种污水净化剂的生产方法。本发明属污水净化剂的生产方法。所说的这种

生产方法是将盐酸、水、铝灰(渣)或铝土矿及助凝剂

按一定配比量混合反应而成。用这种方法制备的污

水净化剂既能去除水中污物及重金属，同时能脱去水

中的颜色。可应用于造纸、印染、城市生活污水、制

革、面粉加工、化肥、化工、炼油、炼钢等工业污水的净

化。且用量少，成本低。

<REC>

<申请号>=CN85107583

<名称>=一种含有木素降解物的化妆品及其制备方法

<申请（专利权）人>=苏永廉

<发明（设计）人>=苏永廉

<申请日>=1985.10.07

<地址>=山东省济南市济南中心医院内科

<摘要>=本发明是一种含有微量木素降解物的化妆品及

其制备方法，其组成为(重量％)：0.05-0.112 木素降解物25-30 基质1-2 乳化剂平衡量的水。木素降解物从造纸黑液提取。本发

明是一种具有美容效果、又能消除皮肤黑色素变、痤

疮、黄褐斑等，对毛肤无任何副作用的化妆品。

<REC>

<申请号>=CN85107429

<名称>=以造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的方法

<申请（专利权）人>=陈晓森

<发明（设计）人>=陈晓森

<申请日>=1985.10.06

<地址>=黑龙江省牡丹江市阳明区人民政府

<摘要>=一种以造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的

方法。该方法适用于各种原料的造纸废浆，将各种废

纸浆经浆水分离后，将其收回细纤维与各种适量的

填充剂混合配制成内墙装饰膏。广泛用于建筑业，又

可解决造纸厂废浆排放引起的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN86100235

<名称>=多磨盘磨浆机

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=爱德华·查尔斯·基尔赫纳;罗纳德·约翰·迪福

<申请日>=1986.01.06

<地址>=美国威斯康星州伯洛伊特

<摘要>=一种研磨如造纸纸浆悬浮液的纤维材料磨浆设

备，设备中有一个壳体，上述壳体的进口和出口，以

接受和排出加工材料，有一根轴在上述壳体中旋转，

有一组旋转磨浆盘沿轴作有间隔的设放，并有另外

一磨浆盘和转子磨浆盘穿插放置，并和转子磨浆盘

间设置研磨间隙，纸浆在间隙中通过。另外一些磨浆

盘相对于转子磨浆盘可以是静止的，也可以是反转

的。两组磨浆盘用有轴向韧性的膜片支持。本发明提

出的磨浆盘在邻近韧性环形膜片的表面上，有沉割

部分，以提高膜片的轴向韧性。

<REC>

<申请号>=CN86100771

<名称>=回收利用纸机排水的工艺及设备

<申请（专利权）人>=湖南省轻工业厅;轻工业部长沙设计院湖南省西渡造纸厂株洲市南华实验工场

<发明（设计）人>=周裕纲

<申请日>=1986.01.17

<地址>=湖南省长沙市小吴门

<摘要>=回收利用纸机排水的工艺及设备，它涉及一种

同向流斜板沉淀技术。本发明由集水井、排水泵、净

化器、隔板净化池和三池毗连的反应池、预沉池和沉

淀池组成。采用造纸车间的全部综合排水，能适应高

浊度原水，回收的清水分别送造纸和制浆车间生产

利用，实现全厂大循环给水系统，生产无废水排放和

二次社会公害，实现零排放，腐浆季节能保证正常生

产。能实现高产、优质、低耗的效益。本发明适用于纸

浆和造纸废水处理外，还适用于城市污水三级处理，

电镀废水中和江湖地表水为水源的给水处理。

<REC>

<申请号>=CN86102860

<名称>=纸和纸板过热蒸汽干燥法及干燥机

<申请（专利权）人>=天津市造纸工业公司

<发明（设计）人>=崔文孔

<申请日>=1986.04.25

<地址>=天津市河西区台湾路二号

<摘要>=本发明纸或纸板是在过热蒸汽环境内干燥，可

控制湿纸温度高于100℃，木质素被软化，纤维之间

能形成较多的键结合。比现有干燥法，可提高含木质

素的纸或纸板的物理强度0～20％。因此可扩大磨木

浆、半化学木浆、特别是阔叶材半化学浆的适应范围。

既省木材又扩大造纸用材的来源。此外排出的废水

蒸汽，容易回收利用。比现有干燥法可大辐度节能，

可提高干燥速度。即使不回收利用废汽也比现有干

燥法节能。本发明提供了四种不同干燥机。

<REC>

<申请号>=CN86102407

<名称>=能够解决污染的棉短绒制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国人民解放军88352部队

<发明（设计）人>=袁志平;林易风

<申请日>=1986.04.12

<地址>=北京市长辛店88352部队26分队

<摘要>=本发明适用于采用棉短绒为原料的制浆造纸工

业。传统制浆工艺，生成耗氧量很高的制浆黑液，

形成严重污染。同时，对棉短绒化学处理是高温碱

煮，使棉短绒的纤维强度及收率明显降低。本发明提供的工艺，将打半浆、筛选提到化学处

理前，大部分杂质碎屑在化学处理时已被除去。化学

处理采用碱性H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>或碱性H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>加氧气在70℃～100℃

温度下煮漂。结果使制浆残液呈淡黄色，纸浆的纤

维强度和收率均有提高。

<REC>

<申请号>=CN86101888

<名称>=用泡沫处理湿纸的方法

<申请（专利权）人>=联合碳化公司

<发明（设计）人>=乔治·梅肯·布赖恩特;拉塞尔·李·布朗

<申请日>=1986.03.22

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明涉及经特殊配制，作纸处理剂用的泡沫组

合料，它可涂布到例如在高速造纸过程中生产的湿部

纸幅上，而使处理剂均匀分布，处理后纸的性质可以

同干法处理后纸的性质相当。

<REC>

<申请号>=CN86103060

<名称>=由高锰酸盐和还原性物质组成的漂白剂

<申请（专利权）人>=刘能振;宁珍

<发明（设计）人>=刘能振;宁珍

<申请日>=1986.04.27

<地址>=广西壮族自治区南宁市上尧新村综合厂

<摘要>=本发明提供了造纸、化纤、纺织等使用的漂白

剂。该剂由高锰酸钾和还原性物质，草酸，草酸钠，对

苯二酚(及催化剂硫酸锰)或维生素C等所组成。漂白

方法是：将被漂物置30～40℃的高锰酸钾水溶液中

浸透至黑棕色后，用还原性物质的水溶液浸至高锰

酸钾颜色完全消失。如此反复多次，直至所要求的白

度。该漂白工艺是在无毒、无污染和设备简单的情况

下进行。

<REC>

<申请号>=CN86104406

<名称>=圆柱-平面齿轮传动装置及其加工方法

<申请（专利权）人>=辽宁省大连市群星科技开发公司

<发明（设计）人>=王兴武

<申请日>=1986.06.30

<地址>=辽宁省大连市西岗区香肆坊842号

<摘要>=本发明提供一种圆柱-平面齿轮传动装置。它

由一个平面齿轮与一个圆柱齿轮两轴成一定角度啮

合所构成。所说的平面齿轮是金属圆板的一端面在

插齿机上用展成法加工成齿圈而制成。本发明与现

有的两轴相垂直的圆锥齿轮传动装置相比较，具有

结构简单、可多级变速等优点。本发明可用于纺织、

造纸、汽车和人力车等机械传动。

<REC>

<申请号>=CN86104439

<名称>=一种复合混凝剂及其制法和用途

<申请（专利权）人>=大连市环境科学研究所

<发明（设计）人>=王德河

<申请日>=1986.06.19

<地址>=辽宁省大连市星海三站北

<摘要>=一种用于净化工业废水的复合混凝剂及其制法

和用途。本复合混凝剂由硼泥和无机酸通过浸析反

应而制得，其中含有镁、铁、铝盐和具有吸附、助沉功

能的固体微粒；可直接用于净化处理pH值大于9的

印染、造纸等的工业废水，能得到满意的色度、化学耗

氧量和悬浮物的去除效果，解决了硼泥废渣难处理及

工业废水净化处理费用高和活性染料废水脱色难等

问题。

<REC>

<申请号>=CN86105707

<名称>=锅炉燃烧用的烟煤型煤

<申请（专利权）人>=中国矿业学院北京研究生部

<发明（设计）人>=黄钟成;王佩兰

<申请日>=1986.07.30

<地址>=北京市海淀区学院路13号

<摘要>=本发明提供一种粉煤成型技术。这种技术是将

烟煤与碱性造纸黑液改性粘结剂经筛分配料、粉碎、

混捏成型、固结等工序制成工业型煤，供给锅炉燃烧

使用，以达到降低烟尘排放量，实现无烟燃烧和提高

热效率的目的并可显著减轻大气污染和节约煤炭。

<REC>

<申请号>=CN86105481

<名称>=菜油磷脂制取表面活性剂的方法

<申请（专利权）人>=浙江省粮食科学研究所

<发明（设计）人>=厉秋岳;殷耀成

<申请日>=1986.08.25

<地址>=浙江省杭州市文三路24号

<摘要>=本发明属于油脂化工技术，它以菜油磷脂为原

料，采用氯化(或不经氯化)——硫酸化反应，在双键

上引进磺酸基、硫酸基亲水剂，破坏菜油磷脂的胶束

结构，增加流动性、渗透性，提高亲水亲油平衡值

(HLB)值，降低不饱和程度。改性后的菜油磷脂需

水洗、脱色、中和处理，制得乳化性能良好的表面活性

剂，根据不同用途，通过与其它表面活性剂和有机溶

剂的复配，可广泛用于皮革、金属切削油、选矿、农药、

造纸、纤维板、特种油品、纺织、印染和石油等工业部

门。

<REC>

<申请号>=CN86106871

<名称>=硅藻土处理造纸等有机废水

<申请（专利权）人>=云南省环境科学研究所;周义平

<发明（设计）人>=马崇勇;黄发政

<申请日>=1986.10.31

<地址>=云南省昆明市王家坝23号

<摘要>=本发明公开了一种硅藻土处理废水技术，所用硅

藻土在活化前经特殊的煅烧片处理，具备了很强的处

理功效，可用于各种有机废水的处理，尤其适于处理

COD含量较高、处理难度颇大的造纸废水，其脱色

率可达90～99％，COD去除率为60～85％，处理费

用为0.08～0.11元/每吨废水。本发明工艺简单，成本低廉，处理效果显著，且可

避免污泥的二次污染以及解决硅藻土的多次循环使

用问题。

<REC>

<申请号>=CN86108971

<名称>=型煤粘结剂的制作方法及型煤工艺

<申请（专利权）人>=乔凌星

<发明（设计）人>=乔凌星

<申请日>=1986.10.04

<地址>=山西省太原市康宁巷4号

<摘要>=型煤粘结剂的制作是采用造纸废液，腐植酸、苯

酚渣、糠醛泥或甲醛为原料而制成的。利用此粘结剂

制备的型煤强度高，抗压强度达80～100kg/单球，

耐水性好，在40℃水中连续浸泡168小时可松散变

形。制作成本低，有利于露天存放或长途运输。适用

于民用和工业窑炉的燃料，此粘结剂的添加量为

10％，制此粘结剂所用原料资源广，并取得了化废为

利变废为宝的效果。

<REC>

<申请号>=CN87101629

<名称>=料位智能测量及控制系统

<申请（专利权）人>=中国矿业学院

<发明（设计）人>=卢润德;丁恩杰

<申请日>=1987.03.04

<地址>=江苏省徐州市南郊

<摘要>=一种新型的料位(如煤位)智能测量及控制系统，

它是采用超声调制方法来实现的，是由主机、接收信

号放大器、超声换能器等组成。这种智能测量及控制

系统，能克服料位(如煤位)表面非规则的影响，具有

连续测量和连续显示被测料位(如煤位)的深度，测量

准确，基本无测量死区，测量可靠性高，抗干扰能力强

等特点。并具有判别、检查、改正测量错误的功能和

可编程的控制能力。整个系统完全是模块化结构，在

煤炭工业、化学工业、造纸工业等领域将能获得广

泛应用。

<REC>

<申请号>=CN87101820

<名称>=一种用于磷矿浮选的新型白云石抑制剂木素磺酸钙磺甲基化衍生物的制备方法

<申请（专利权）人>=化学工业部化工矿山设计研究院

<发明（设计）人>=杨祖武

<申请日>=1987.03.07

<地址>=江苏省连云港市新浦幸福路

<摘要>=一种新型、高效的磷矿浮选抑制剂木素磺酸钙磺

甲基化衍生物(简称L—339)的制备方法，其以针叶

木亚硫酸盐法造纸副产品木素磺酸钙为原料，在硫酸

存在下，经酸化脱钙后与甲醛、亚硫酸钠进行磺甲基

化反应制得。该法采用了有利于提高产品浮选抑制

性能的最佳工艺条件，所得的L—339产品用于磷矿

浮选中作为抑制剂使用可达到很好的浮选指标，为低

品位磷矿的开发利用提供了途径。该法工艺过程及

需用设备简单，操作方便，适于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN87101575.7

<名称>=造纸黑液燃烧处理法

<申请（专利权）人>=抚顺市环境保护研究所

<发明（设计）人>=王东升;秦志信

<申请日>=1987.06.24

<地址>=辽宁省抚顺市新抚区永安桥北

<摘要>=一种造纸黑液燃烧处理法，是属于对一种有机污

水的处理，该法主要是将黑液与煤粉进行混合，其较

佳配比为：煤粉∶黑液＝1∶0.55-0.75，形成一种能

够燃烧的混合煤浆，其混合液配制粘度为750-1200

厘乇。再经过过滤筛选、搅拌，煤浆由泥浆泵打入去

燃烧管道，并在输送管道中加入4公斤空气压力。本

法工艺流程短、所需设备投资少，易于使用，使用本

法，不仅处理了黑液，而且将黑液转化成为一种热源

加以利用，是一种处理黑液的有效方法。

<REC>

<申请号>=CN87101202.2

<名称>=车辆清洁上光增亮擦净纸巾

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1987.12.24

<地址>=河北省保定市第一医院

<摘要>=车辆清洁上光增亮擦净纸巾，是属于造纸及化工

生产技术领域。需要解决的问题：是为了改进以往清

洁车辆表面时，费时、费力、费水，而清洁效果不明显

的问题。主要技术特征：是在柔软的纸张表面，喷涂

混合化工原料，进行化学处理，经化学处理后的纸张，

擦车时具有清洁度高，吸尘力强，防锈、无腐蚀、光滑、

明亮、不残留任何痕迹等特征。主要用于各种车辆，

精密仪器，家用电器等表面的擦净。

<REC>

<申请号>=CN87102322

<名称>=测定凝集参数用的试验载体和方法

<申请（专利权）人>=曼海姆泊灵格股份公司

<发明（设计）人>=于尔根·多丁;汉斯·威林格;罗尔夫·勒奇

<申请日>=1987.03.27

<地址>=联邦德国曼海姆桑德霍弗街116号

<摘要>=本发明提供测定凝集参数用的试验载体，其中包

括一层含有涂以聚乙烯醇或聚乙烯醇/乙烯基乙酸

酯的玻璃纤维的试验层。本发明还提供一种制造玻

璃纤维层的方法。其中包括玻璃纤维在过量的水中

与加入的聚乙烯醇形成浆液，按常规的造纸方法形成

一层纤维层，并在升高的温度下干燥。而且，本发明

提供测定血液的凝集参数的方法。其中包括将血液

通过含有涂以聚乙烯醇或聚乙烯醇/乙烯基乙酸酯

的玻璃纤维的玻璃纤维层的测定步骤。

<REC>

<申请号>=CN87102890

<名称>=蒸煮器/打浆机装置

<申请（专利权）人>=田口政昭

<发明（设计）人>=田口政昭

<申请日>=1987.04.16

<地址>=日本埼玉县北本市

<摘要>=本发明述及一种用来切割和离解从诸如稻草等

草本植物获得的纤维的装置，它采用蒸煮和分离杂质

的方法提供造纸纸浆，它包括交替装于垂直延伸的转

动轴上的盘型旋转叶片和旋转刀片。其特征在于，上

述旋转叶片的外周均做成锯齿形以形成等腰三角形，

三角形的一边非向上即向下弯曲以形成一把刀，在旋

转叶片的平面上钻有多个大直径的孔，而上述旋转刀

片的外周均形成锯齿形的刀片。

<REC>

<申请号>=CN87103255

<名称>=连续蒸煮器的进料装置

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=薛宗华;徐全胜

<申请日>=1987.04.29

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸用的蒸煮器喂料装置。特别适用于非

木纤维原料的浸渍、除渣，并在压力下均匀连续地向

连续蒸煮器喂料。该装置带有由计量器、沉降器、推

送器、除渣器、螺旋输送器等组成的常压下原料预浸

渍的前处理系统和带有由喷射器、压力沉降器、泵、螺

旋输送器、除渣器等组成的密闭压力的进料系统。它

与传统的螺旋进料器相比较，设备磨损小、作业率高、

寿命长；原料纤维无损伤、制浆质量好；制浆后处理设

备事故少；耗电量减少了50％以上。

<REC>

<申请号>=CN87102975

<名称>=用于提高碎屑筛选效率的圆盘筛改进措施

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=约瑟夫·布鲁斯·比拉格斯;理查德·J·戈贝尔

<申请日>=1987.04.24

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种圆盘筛和过筛方法，其物料(比如用作制造

纸浆的木屑)是通过具有宽度逐渐差变的过筛槽

(20)的旋转圆盘筛床(12)来筛选的。这样的差变可

以沿着筛床(12)划分为从8毫米到6毫米范围内的

几个区。

<REC>

<申请号>=CN87102984

<名称>=水平排列多长网造纸机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1987.04.25

<地址>=天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=长网造纸机，上浆与成型同毛布运转作逆向布

置，成型网与毛布靠上下伏辊压力压靠，湿纸幅舔移，

毛布牵引成型网运转，案辊代替胸辊，胸辊兼作铜网

辊和张紧辊。造纸厚薄幅度大，品种多，能生产千克

重的板纸。

<REC>

<申请号>=CN87103977

<名称>=用全麦草制造1号箱纸板

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=聂勋载

<申请日>=1987.06.03

<地址>=陕西省咸阳市人民路

<摘要>=本发明是造纸工业中以全麦草为原料制造1号

箱纸板的方法。本发明以全麦草为原料而不需配用任何长纤维，

蒸煮采用碱性亚钠蒽醌法，打浆采用先疏解后轻微打

浆的方法，抄纸板采用全草浆混抄或挂面的方法制造

1号箱纸板，所制得产品的质量符合轻工部QB324—

811号箱纸板质量标准。一般纸板厂利用现有设备，即可采用本发明制造

1号箱纸板。

<REC>

<申请号>=CN87104360.2

<名称>=医药包装敷料纸及其生产工艺

<申请（专利权）人>=河北省石家庄市造纸厂

<发明（设计）人>=马胜利;陈桂芝;李金石;容素敏;石桂苏;同常宝

<申请日>=1987.06.20

<地址>=河北省石家庄市和平路31号

<摘要>=本发明公开一种利用普通造纸工艺填加聚酰胺

—表氯醇树脂生产医药包装敷料纸及其生产工艺。

本工艺简便易行、产品洁白细腻、吸水性能好，横向抗

张力为0.3725kg，纵向抗张力为0.91kg，用于医药敷

料以纸代布成本低，阻菌率比同等量的棉布提高

25-30％，存放期延长10-15天。

<REC>

<申请号>=CN87105994.0

<名称>=复合材料、制备和其制品

<申请（专利权）人>=马克斯·克林

<发明（设计）人>=马克斯·克林

<申请日>=1987.12.29

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=高强度、质量轻的复合材料，包括由含聚合物微

片的基质所包裹的分散的增强材料，上述聚合物微片

基本上无生产该微片所用的膨胀的、疏水的、热塑料

性聚合物的完整孔隙，该复合材料按造纸技术采用热

压纸状的成分来生产。

<REC>

<申请号>=CN87106213

<名称>=填料组合物及其在纤维纸材制造中的应用

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=巴巴拉·玛丽·克利西罗;特雷弗·威廉·里奇利·迪安;约翰·艾伦·盖斯科因;伯恩哈·厄恩斯特·范艾昂

<申请日>=1987.09.09

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种适用于制造纸张、纸板、湿铺法无纺布或其

它纤维纸材的填料组合物，它包括由偶联剂与纤维

(如聚酯或芳族聚酰胺纤维等有机合成纤维)连接的

(最好是絮凝的)填料颗粒(如粘土、滑石粉或碳酸钙

等无机填料)。纤维的平均长度一般为≥4毫米。合

适的偶联剂包括齐聚物和其它聚合物质，如改性淀

粉、纤维素醚及其衍生物、改性的天然树胶、烯酮二聚

物或聚(乙烯醇)。也可包括胶体氧化硅或胶体膨润

土粘土。填料组合物最好在纸料到达造纸机的流浆

箱之前加入纸料中。本发明容许填料的含量高，同时

又能保持纸页具有满意的强度性能，特别是撕裂强

度。

<REC>

<申请号>=CN87106729.3

<名称>=一种清除有害废气污染的方法

<申请（专利权）人>=武树云;李再生;崔红;姜印明

<发明（设计）人>=武树云;李再生;崔红;姜印明

<申请日>=1987.09.30

<地址>=河北省石家庄市自强路19号

<摘要>=本发明公开了一种能彻底清除工业生产系统中

所产生的有害废气的毒害和污染的新方法。本方法

是根据可燃的有害有毒废气的具体情况，直接燃烧或

配以液化气，天然气及气化了的液体燃料，如酒精、汽

油等进行点燃或共燃，使其进行充分燃烧，再经碱溶

液吸收，生成有用的副产物和无害的无机物、水和二

氧化碳等。本方法可以清除用传统的化学吸收法，催

化氧化法、物理吸附法不能或难于彻底清除的有害废

气，特别是ppm级，ppb级微量有害有毒废气，其设

备简单、可靠，投资少。可广泛应用于医药、农药、化

工、造纸、橡胶等工业生产中所产生的有害废气的处

理及其它有害有毒气体的处理。

<REC>

<申请号>=CN87106815.X

<名称>=沥青乳液

<申请（专利权）人>=中国石油化工总公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=黎元生;马艳秋;王致新

<申请日>=1987.10.15

<地址>=辽宁省抚顺市望花区丹东路

<摘要>=本发明是一种沥青乳液，该沥青乳液的乳化剂是

以碱法造纸废液为主复配石油酸或环烷酸或脂肪酸

等物质。这种沥青乳液具有良好的稳定性和实用性，

可广泛用于筑路、建筑和各种防水防腐领域。当这种

沥青乳液中含有胶乳组分时，成为性能更佳的防水防

腐涂料。本发明的沥青乳液制作成本低，并解决了碱

法造纸废液合理利用问题。

<REC>

<申请号>=CN87107973.9

<名称>=由竹子制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=过程评估及发展公司

<发明（设计）人>=爱德华多·霍埃尔·比利亚维森西奥

<申请日>=1987.11.20

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=一种由竹材制造纸浆的方法，只要在蒸煮前，对

竹材进行撕碎、洗涤和湿去髓等过程，就可使竹材形

成合适的纸浆，然后对纤维进行化学蒸煮，即最好利

用在湿过热纤维中含有的能量，通过快速降压的过程

进行化学蒸煮，以使纤维展开。

<REC>

<申请号>=CN88100449.9

<名称>=造纸、苎麻、精制棉蒸煮黑液的脱色方法

<申请（专利权）人>=重庆市环境保护工具设计研究所

<发明（设计）人>=彭宋纯;曹照勋;张纲明;罗泽秀

<申请日>=1988.01.28

<地址>=四川省重庆市江北区观音桥建新北路130号

<摘要>=本发明是将造纸、苎麻和精制棉生产过程中产生

的蒸煮黑液，先经过分级的微滤设备过滤后，再分次

加入絮凝剂，使其沉降分离，达到脱色净化的目的。

所得到的净化液中保留了蒸煮黑液中的碱，该净化液

可循环使用于生产过程。

<REC>

<申请号>=CN88100610.6

<名称>=聚酯类废弃物的回收工艺方法

<申请（专利权）人>=北京市资源综合利用科学技术研究所

<发明（设计）人>=张景涛;贺光庆

<申请日>=1988.03.05

<地址>=北京市朝阳区北至各庄95号

<摘要>=一种聚酯类废弃物的回收工艺方法，包括：  (1)将聚酯类废弃物放置于反应器中，在解聚催

化剂的存在下用混合解聚剂对聚酯组分进行低深度、

快速解聚；  (2)解聚条件：温度为175～215℃，压力为常压，

时间为0.3～2小时；  (3)将解聚后的低聚物与棉纤维分离。  棉纤维经洗涤、干燥可用于造纸等棉纤维制品工

业；聚酯组分可直接用于合成改性聚酯产品。

<REC>

<申请号>=CN88101101

<名称>=植物茎叶的分离法及设备

<申请（专利权）人>=刘彦成

<发明（设计）人>=刘彦成

<申请日>=1988.03.17

<地址>=北京市海淀区国际关系学院14楼东门3号

<摘要>=本发明提供了分离槽物茎叶的方法及设备，设备

由磨浆机，跳筛，沉淀池，配料筒等组成，方法是通过

对物料的磨浆和筛分，把各种茎叶中富营养的粉状物

和纤维加以分离，粉状营养物作为禽畜的精饲料纤维

用于造纸、造纤维板或用做建筑抹灰的拉结材料。

<REC>

<申请号>=CN88101765

<名称>=电化学漂白纸浆的新方法

<申请（专利权）人>=仝长保;仝文书

<发明（设计）人>=仝长保;仝文书

<申请日>=1988.03.28

<地址>=河北省石家庄市和平西路31号石家庄市造纸厂

<摘要>=一种电化学漂白纸浆的新方法，它以食盐水或海

水为原料，以无隔膜电解槽为核心设备，利用回收含

有氯化钠的电化学漂白废水对纸浆、棉短绒、纺织物

等进行电化学漂白，使漂白废水达到封闭循环使用。

该循环系统内不断地加入新的食盐水或海水以补充

氯化钠，用电解氯化钠产生漂液以补充漂白消耗。该

方法降低了盐耗和污染物排放量，降低了电耗，使造

纸、纺织行业摆脱了对化工厂供给氯气的依赖，避免

了氯气制造、运输、贮存、使用不当发生泄漏造成的污

染危害。

<REC>

<申请号>=CN88102567.4

<名称>=纤维网状物的细菌性纤维素表面处理

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=多尼德·卡提斯·约翰森;阿玛·妮斯·妮杰;亨利·阿比特·拉比勃克

<申请日>=1988.05.04

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=进行过含细菌性纤维素表面处理的纤维网状物

以及表面处理方法。用常规的造纸设备将细菌性纤

维素施用于纤维网状物的至少一面，使产物适于作为

杂志和广告的印刷材料。细菌性纤维素可以单独使

用，或与其它材料如填料或色素一起使用。使用相对

为较小量的细菌性纤维素可以得到良好的光泽度，平

滑度，着墨性能以及表面强度。

<REC>

<申请号>=CN88102696.4

<名称>=离子型胶体废液处理新工艺

<申请（专利权）人>=王钦河

<发明（设计）人>=王钦河

<申请日>=1988.05.07

<地址>=江苏省徐州市中山南路131号

<摘要>=本发明公开了一种用于处理离子型胶体废液，特

别是造纸黑液的离子型胶体废液处理新工艺。它是

通过1.9伏～50伏的直流电场作用，使废液产生电

化学反应而发生电离，从而达到分离回收废液中的木

素和无机酸、碱的目的。本发明废液处理量大，木素

回收率达90％以上，且设备简单，投资少，经济效益

较高。

<REC>

<申请号>=CN88102948.3

<名称>=利用电石渣、白泥和赤泥等富钙工业废渣生产增钙渣

<申请（专利权）人>=范永根;于世卿

<发明（设计）人>=范永根;于世卿

<申请日>=1988.05.14

<地址>=湖北省武汉市天门圢12号

<摘要>=本发明提出一种液态排渣旋风炉掺烧电石渣，造

纸白泥和炼氧化铝赤泥等富钙工业废渣生产水泥掺

合料增钙渣的方法，煤与这些掺烧物的掺合比为10

∶1～10∶3，它以工业废渣治理工业废渣，经济、环

境和社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN88103355.3

<名称>=小型污水处理装置及其工艺

<申请（专利权）人>=牡丹江市环境科学研究所

<发明（设计）人>=滕克智;郭庆元;柏景芳;叶振元;王志贞;赵青

<申请日>=1988.05.31

<地址>=黑龙江省牡丹江市日照街

<摘要>=本发明主要用于生活污水、造纸白水、电镀废液

以及纺织、印染废水的处理。其装置主要由沉淀池

1、絮凝剂箱4、流量计3和5、以及迷宫式斜板沉淀器

所主成。迷宫式斜板沉淀器主要由反应器19、迷宫

式斜板8、污泥斗17、多孔墙7、阻流板16、滤板15

和炉渣滤料14等组成。本发明工艺简单、装置体积

小、结构紧凑、操作方便、运转灵活、处理成本低、工作

效率高、设备造价低廉、便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN88103440.1

<名称>=由磷酸硼干态制备硼氢化钠

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=张允什;童吉灶;陈声昌;封显抱

<申请日>=1988.06.11

<地址>=天津市八里台

<摘要>=本发明属于碱金属硼氢化物的制备方法。  由磷酸硼干态制备硼氢化钠时，采用大于120

目的无水磷酸硼作原料，其用量与钠块用量的摩尔比

为1∶3.2-1∶4.8，并用惰性无机钠盐作分散剂(用量

占反应物总重量的30-60％)。反应体系中通氢气，

保持正压。反应温度300℃-360℃。由本发明制得

的硼氢化钠，纯度大于97％(以活性氢计)，反应转化

率在50％左右(以Na计)，工艺简单，产物易萃取分

离，广泛应用于含硼高能燃料、精细有机合成、制药、

造纸及纺织工业。

<REC>

<申请号>=CN88104027.4

<名称>=混合焙烧碱回收新工艺

<申请（专利权）人>=孙福祥

<发明（设计）人>=戴家璋;陈洪俊;孙福祥;孙长义

<申请日>=1988.07.09

<地址>=吉林省吉林市环保局松江路65号

<摘要>=本发明是关于造纸废液的回收方法，特别是全化

学草浆和半料浆混合焙烧的碱的回收方法。苛化剂

采用石灰白泥，在改进的焙烧炉中混合焙烧后循环使

用。本发明消除了硅干扰，节省了石灰回收工序以及

可能出现在溶解槽处的爆炸，投资低，效益高。

<REC>

<申请号>=CN88106832.2

<名称>=半化学灌木机械磨木浆及其制浆工艺

<申请（专利权）人>=吉林省四平市轻工机械厂

<发明（设计）人>=张远起;左世芳;张志高;姜立广;贯彻

<申请日>=1988.09.20

<地址>=吉林省四平市平东大路72号

<摘要>=半化学灌木机械磨木浆及其制浆工艺。本发明

是关于造纸用的纸浆及制浆方法的研究。本发明充

分利用广泛的灌木类资源，以其为原料，采用机械去

皮，药液浸渍预热及盘磨机三段磨浆的科学方法制成

了可以用来抄造中低档包装原纸，书皮纸，箱板原纸

等的纸浆。本发明原料易得、工艺科学、技术成熟。

<REC>

<申请号>=CN88107132.3

<名称>=硫酸镁-石灰乳混凝沉淀处理工业废水的方法

<申请（专利权）人>=轻工业部制盐工业科学研究所

<发明（设计）人>=王汝志;高淑琴

<申请日>=1988.10.21

<地址>=天津市塘沽区营口道27号

<摘要>=一种硫酸镁—石灰乳混凝沉淀处理工业废水的

方法，它是以硫酸镁作沉淀剂，与石灰乳生成

Mg(OH)<SUB>2</SUB>和CaSO<SUB>4</SUB>的混凝沉淀物，再以硫酸亚铁作为

助沉剂，在沉降槽中对废水进行吸附沉淀，上清液再

经过炉灰滤池过滤的二级处理，来达到处理工业废水

的目的。本发明特别适用于纺织、印染、皮革、皮毛、

肉蛋食品加工，造纸及含氟工业废水的处理。本发明

处理设备简单，处理成本低。

<REC>

<申请号>=CN88107876.X

<名称>=造纸压榨毛毯

<申请（专利权）人>=德雷珀造纸毛布有限公司

<发明（设计）人>=罗伯特·W·莱格;小威廉·O·霍金

<申请日>=1988.10.07

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=一种无端的造纸压榨毛毯，有多层组合纺织结

构，这种结构包括多个纤维材料层和多个纱线组合

体。每个组合体中的纱线相互基本平行，纤维材料层

和纱线组合体不用另外的联接结构连接。至少一个

纱线组合体中的纱线相对于相邻纱线组合体中的纱

线非平行地排列，而且每个组合结构可进一步经性质

不同的化学或物理处理。

<REC>

<申请号>=CN88107962.6

<名称>=一种松香改性法

<申请（专利权）人>=金华市工业科学研究所

<发明（设计）人>=赵章贤;毕镇云

<申请日>=1988.11.14

<地址>=浙江省金华市明月路49号

<摘要>=本发明是一种松香改性法，为了提高松香胶的耐

热稳定性，解决造纸行业夏季施胶困难的问题，本发

明采用一种自然氧化法，此法得到的改性松香制成的

松香胶，耐热性高，能满足夏季施胶的要求，且工艺简

单，质量易于掌握，成本低廉，便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN88108856.0

<名称>=变性玉米淀粉制造方法

<申请（专利权）人>=曹堃

<发明（设计）人>=曹堃

<申请日>=1988.12.27

<地址>=北京市大兴县太和乡瑞合二队

<摘要>=变性玉米淀粉制造方法属于天然高分子改性淀

粉技术领域，特别适用纸面石膏及造纸行业做粘结剂

用，技术特征在于将1∶15氧化剂水溶液雾化后与

玉米淀粉反应，再经糊化第二次改性即成为成品，和

现有技术相比除具有投资小、设备简单、成本低外，用

该方法生产的玉米变性淀粉具有溶解性好，粘结性

强，迁移性适度，防霉，加入量小和无氯、钠有害物质

等优点。

<REC>

<申请号>=CN88108656.8

<名称>=以利用造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的方法

<申请（专利权）人>=陈晓森

<发明（设计）人>=陈晓森

<申请日>=1988.12.13

<地址>=黑龙江省牡丹江市阳明区政府

<摘要>=一种以利用造纸废浆为主要原料制取内墙装饰

膏的方法，该方法适用于木浆、棉浆、麻浆、草浆等各

种造纸废浆，将各种废纸浆经浆水分离后，将其收回

的细纤维与各种适量的填充剂混合配制成内墙装饰

膏，用于房屋内墙罩面，广泛用于建筑业，又可以解决

造纸厂废浆排放引起的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN88109052.2

<名称>=洗碗纸巾

<申请（专利权）人>=王维义

<发明（设计）人>=王维义

<申请日>=1988.09.28

<地址>=浙江省杭州市教工路体校宿舍205室

<摘要>=一种含有去污化工原料和杀菌药物的洗碗纸巾，

其化工原料可为烷基苯磺酸钠，脂肪酸二乙醇胺，杀

菌药物可为氯化磷酸二钠，采用浸纸法或纸浆造纸法

制备而成。具有快速洗净餐具和杀菌效果，纸巾一次

性使用，方便实用，卫生，成本低，最适用于大专院校，

部队，厂矿和机关食堂用膳人员洗净餐具。

<REC>

<申请号>=CN88109994.5

<名称>=实现匀线速卷绕的机械调节方法

<申请（专利权）人>=曹立明;谢建

<发明（设计）人>=曹立明;谢建

<申请日>=1988.11.16

<地址>=江苏省淮安市东门大街117号

<摘要>=本发明所涉及的是轻纺工业机械卷绕的范畴，是

可使卷绕机械保持匀线速运转的一种机械调节方

法。本发明的特点是将现有技术进行有机的结合，通

过速度信号抽出机构、差动机构、无级变速器三个组

成部份的连接，实现了卷绕机械的匀线速卷绕。本发

明结构简单、维修方便，调速性能优良，可用于高速卷

绕；调速范围广、且速度均匀，是目前印染、浆纱、整

经、造纸等行业卷绕机械为提高卷绕物质量、实现匀

线速卷绕的最佳调节方法。

<REC>

<申请号>=CN88109756.X

<名称>=复式苛化生产烧碱的方法及专用反应器

<申请（专利权）人>=王升全

<发明（设计）人>=王升全

<申请日>=1988.12.20

<地址>=四川省中江县广福中学

<摘要>=复式苛化生产烧碱的方法及专用反应器。本发

明以硫酸钠或碳酸钠和石灰为原料，包含两次或两次

以上的多次苛化作用，反应中沉淀物和浸取液经过逆

向循环使用，从而制备含NaOH12—19％的高浓度

烧碱溶液。本法反应彻底，收得率可达80％；无需加

热、耗能少；成品含铁、钙、镁等杂质极少；无污染；产

品可直接用于造纸等工业部门；成本低，生产1吨成

品只需1.2～2吨纯碱；投资少，易上马。本法专用反

应器内表面为水泥，陶瓷或塑料制成，多个连续循环

排列，方便适用。

<REC>

<申请号>=CN89100260.X

<名称>=分选纤维质材料的设备

<申请（专利权）人>=澳大利亚安利有限公司

<发明（设计）人>=安得鲁·弗迪南德·卡尔多尔

<申请日>=1989.01.17

<地址>=澳大利亚悉尼

<摘要>=分选纤维材料的设备，包括一个可绕斜轴转动的

并带有多孔壁及上进口端和下出口端的空心筒体，在

筒体进口端设置的有进料孔的端板，在筒体内的几块

环形隔板沿轴向分布限定了筒体内轴向排列的几个

隔室，在隔室内沿内周边安置的在相邻隔板间延伸的

挡板，从而随着筒体的转动，纤维相由挡板传送通过

每个隔室的中心孔从出口端排出，而更坚实的物相通

过筒体的多孔壁排出。本发明可用于造纸等工业，优

质地分选材料。

<REC>

<申请号>=CN89100574.9

<名称>=用毛竹(或木竹杂竹)配废纸、芒秆、麦草、稻草制造牛皮箱纸板

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=陈中豪;任维羡;邱淑泰;刘书钗

<申请日>=1989.01.30

<地址>=陕西省咸阳市人民路

<摘要>=一种造纸工业用非木材原料制造牛皮箱纸板的

方法。本发明用毛竹(或杂竹木竹)配废纸(主要是废水

泥袋纸)、芒秆、麦草、稻草等为原料，采用相应的蒸

煮、打浆工艺制造牛皮箱纸板，所制得产品的质量达

到了GB6544—86国家试行标准。一般纸板厂利用

现有设备就可采用本发明制造牛皮箱纸板。

<REC>

<申请号>=CN89100671.0

<名称>=植物纤维素与非纤维素的分离方法

<申请（专利权）人>=王建忠

<发明（设计）人>=王建忠

<申请日>=1989.02.01

<地址>=湖北省大悟县孝感地区磷矿前期工程办公室

<摘要>=本发明涉及纺织、造纸工业领域，特别是一种植

物纤维素与非纤维素分离的方法。其特征是采用一

级煮炼，浴比1∶8—10，温度95℃—110℃，压力常

压～1公斤/厘米<SUP>2</SUP>，时间30—50分钟，烧碱、助剂用

量(占原料百分重量比％)分别为4—6、2.5—3.0。其

优点是工艺简单、产品制成率和产品质量高，煮炼时

间短和能耗低。

<REC>

<申请号>=CN89101818.2

<名称>=从棉籽壳中分离出棉短纤维的方法

<申请（专利权）人>=郭全信

<发明（设计）人>=郭全信

<申请日>=1989.03.26

<地址>=河南省新乡市化工科学研究所

<摘要>=本发明公开了一种从榨油厂榨油前剥下的棉子

壳中分离出棉短纤维的方法。将棉子壳粉碎粗分离

漂洗后，将分离出来的棉短纤维加入一定量的化学物

质进行蒸煮，而后漂洗，漂白烘干即成为纯净的棉短

纤维。该棉短纤维是造纸、纺织、化工、轻工等行业的

原料，用途广泛。本发明为综合利用棉子壳开辟了一

条新途径。

<REC>

<申请号>=CN89101652.X

<名称>=腔舌式高效射流泵

<申请（专利权）人>=邬建平

<发明（设计）人>=邬建平

<申请日>=1989.03.20

<地址>=湖北省武汉市武昌区民主路241号

<摘要>=本发明公开了一种适用为一切流体工程领域中

以高速流体抽吸真空、以及抽吸并输送流体或粉粒状

固体的腔舌式高效射流泵，可广泛应用于给水排水、

石油化工、航运、矿冶、航空、电力、造纸、印染。建材等

多种工业生产系统中。该泵效率特别高，容量特别

大，使用寿命长，不气蚀，节能。该泵还可作为射流暴

气泵，射流气浮选矿泵、以及气浮水处理工艺中的将

空气压溶于水中的射流溶气泵。

<REC>

<申请号>=CN89102578.2

<名称>=包装纸的湿复合法和设备

<申请（专利权）人>=上海工程技术设备成套公司

<发明（设计）人>=陈华根;陶钧;张炳福

<申请日>=1989.04.25

<地址>=上海市延安中路324号

<摘要>=一种元网式制造连续复合纸幅的方法及其设备，

其特征是采用了双缸双元网结构，利用其造纸过程形

成双层湿纸浆页的夹区，并在双层夹区内引入增强内

衬织物或线，然后缩小夹区使其复合，经压榨，加热定

形烘干及平整再烘干而获得连续复合纸幅，本复合造

纸法及造纸整机具有投资省，工序少，复合纸质量高

和成本低的显著效果。

<REC>

<申请号>=CN89103052.2

<名称>=全化学灌木纸浆及制浆工艺

<申请（专利权）人>=张志高;左世芳;张远起;阎继驰;刘增石;姜立广;杨晓红;王平

<发明（设计）人>=张志高;左世芳;张远起;阎继驰;刘增石;姜立广;杨晓红;王平

<申请日>=1989.05.06

<地址>=吉林省四平市山门镇四平造纸厂

<摘要>=全化学灌木纸浆及制浆工艺。本发明是关于利

用地产灌木类原料生产全化学纸浆及工艺的研究。

其研究出利用紫穗槐、胡枝子等原料且采用蒸煮、洗

筛选及浓缩、漂白工艺生产出质量上乘的全化学灌木

纸浆，用于抄造牛皮纸有光纸、高档卫生纸、胶版纸

等，进而开发了新资源，为造纸行业增加新的纸浆品

种。

<REC>

<申请号>=CN89102409.3

<名称>=可变恒量水循环净化方法

<申请（专利权）人>=傅耀宗

<发明（设计）人>=傅耀宗;傅晖;张晓红

<申请日>=1989.05.29

<地址>=江苏省南京市鼓楼区三步两桥12号

<摘要>=本发明提出的是一种用于游泳池、浴池水、电镀、

印染、造纸等清洗工艺污水的循环净化方法。它的主

要特征是将该类污水单项按一定恒量分配比例进入

虹吸稳定多层过滤池，达到面大、量大被污染的污水

进入恒定小容量高浓度的条件下经快速絮凝、混凝、

杀菌、漏毛、去除金属离子等处理，能用耗能最低的潜

水泵，抽至中转池，再经敞开式无压泥渣过滤池处理

后，清洁透明的水返回到所需用水设备。

<REC>

<申请号>=CN89103201.0

<名称>=湿法成型的玻璃纤维和热塑性纤维共混物的复合材料

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=格雷戈里·保罗·威克斯

<申请日>=1989.05.09

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制备由玻璃短纤维和可湿的细旦热塑性短

纤维组成的自支承预制层的方法，其中用常规造纸设

备将玻璃纤维和热塑性纤维的中性pH含水浆料制

成毡片。优先的做法是先将可润湿的热塑性纤维分

散在水中，然后再添加玻璃纤维。当将此自支承预制

层转变为模塑的复合结构时，可产生一种基本不含孔

隙的由分散的玻璃纤维嵌在热塑性树脂基质中所形

成的结构。

<REC>

<申请号>=CN89104302.0

<名称>=一种新型磨片

<申请（专利权）人>=吉林造纸厂

<发明（设计）人>=朴正辉;孙来贵;庞玉林

<申请日>=1989.06.20

<地址>=吉林省吉林市林荫路9号

<摘要>=本发明是一种新型磨片。主要用于制浆、造纸用

盘磨机的工作部分关键易损件。适用于高温、高压、

高速运转的各种盘磨机。本磨片具有抗腐耐磨、性能

稳定、动平衡性能好的优点还广泛用于冶金、塑料、建

材、食品等专业，作粉碎固体原料之用。

<REC>

<申请号>=CN89105361.1

<名称>=造纸黑液碱回收废渣白泥的利用方法

<申请（专利权）人>=江苏省日用化工研究所

<发明（设计）人>=曾仲韬;刘蜀波;薛忠俊

<申请日>=1988.12.21

<地址>=江苏省南京市太平北路39号

<摘要>=本发明涉及造纸黑液碱回收白泥的一种治理，综

合利用作为烧制玻璃原料的方法。造纸黑液碱回收

白泥经过处理去除大颗粒杂质。再经过过滤、干燥、

过筛、经粉碎、精选、过筛等处理的作玻璃原料。与硅

砂、长石、白云石、纯碱、硝酸钠、茧石、白垩等基本原

料按一定的配比称量一起熔融制成玻璃制品。本发

明实施后无论木浆或草浆碱回收苛化工序产生的白

泥均可作玻璃原料充分利用。从而治理了污染。保

护了环境，变害为利。产生明显经济效益。

<REC>

<申请号>=CN89105789.7

<名称>=一种污水处理用混凝剂配制方法

<申请（专利权）人>=娄底地区轻纺工业研究所

<发明（设计）人>=唐燕

<申请日>=1989.11.18

<地址>=湖南省娄底地区轻纺局内417000

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液和苎麻脱胶液污水处

理用FZC混凝剂配制方法，是用工业FeSO<SUB>4</SUB>·

7H<SUB>2</SUB>O、工业ZnCl<SUB>2</SUB>、活性炭或烟煤粉混合配制的。其

突出特点是制作简单，成本低廉，使用FZC混凝剂

对造纸黑液和苎麻脱胶液进行处理时，在加HCl和

曝气氧化条件下，其脱色率、COD、BOD的去除率都

是较高的，絮凝时不受气温影响，絮体沉降速度快，沉

渣脱水性也比较好。

<REC>

<申请号>=CN89105702.1

<名称>=用造纸黑液合成蛋白质的方法

<申请（专利权）人>=彭心笑;张晓华;张玉根;彭心忠

<发明（设计）人>=彭心笑;张晓华;张玉根;彭心忠

<申请日>=1988.04.11

<地址>=湖南省长沙市湖南省环境保护科学研究所

<摘要>=用造纸黑液合成蛋白质的方法，以造纸黑液为原

料，用酸处理到pH值为5-9，然后加入催化剂在

15-30℃温度下反应24-78小时得到中间体，该中间

体继续在催化剂存在下与另一个含氮单体于

15-30℃温度下合成为蛋白质。本发明变废为宝，将

造纸黑液中的有机物合成为可利用的生物蛋白，挽回

了大量宝贵资源，也防止了黑液对河流、湖泊和海洋

的环境污染。工艺简单，投资少，生产周期短。

<REC>

<申请号>=CN89105892.3

<名称>=电液压脉冲工业废水处理装置

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=廖振方;俞济良;王光惠;贺荣贵

<申请日>=1989.04.11

<地址>=四川省重庆市沙坪坝

<摘要>=本发明是一种用于工业废水处理的气体导爆式

电液压脉冲装置。本发明利用电液压脉冲技术，使废

水处理装置的一电极为一喷嘴，通入压缩空气另一电

极为一平板。尖——板在废水中放电时，使贮存在电

容器内的能量瞬间释放，使废水中的各组分发生离解

或重新组合而达到脱污目的，本发明投资小，占地少，

运行费用低，工艺简单，易于自动化，除污能力强，不

受废水酸、碱、导电性的影响，可用于印染、皮革、造

纸、食品等工业废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN89105558.4

<名称>=利用造纸废浆制取的装饰膏配制内、外墙高级喷涂骨浆的方法

<申请（专利权）人>=陈晓森

<发明（设计）人>=陈晓森

<申请日>=1989.08.09

<地址>=黑龙江省牡丹江市阳明区人民政府

<摘要>=利用造纸废浆制取的装饰膏配制内、外墙高级喷

涂骨浆的方法，本发明主要采用一定比例装饰膏、乳

胶、松节油、乳化剂、稀释剂以及特种凝固剂和抗老化

剂，将各种材料放入搅拌釜内搅拌2小时左右，在环

境温度不低于5℃的情况下搅拌均匀，即可出釜分

装。产品用于内墙、棚面、外墙的喷涂装饰。

<REC>

<申请号>=CN89106114.2

<名称>=一种禾草浆合成纤维混抄纸

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;河北省涉县造纸厂

<发明（设计）人>=魏月贞;张群力;邢玉清;董岩;马保堂;刘艳斌;冯土山

<申请日>=1989.07.31

<地址>=黑龙江省哈尔滨工业大学410信箱

<摘要>=本发明提供了一种禾草浆合成纤维混抄纸的组

成。合成纤维(如维纶)的加入显著提高了禾草浆纸

的强度和韧性，使之可达到许多中、高档纸的质量标

准，提高了禾草的利用价值档次，从而可大量取代现

用的木浆纸，解决造纸木材短缺问题，节省森林资源，

并为维纶的应用开辟了新路。本发明产品的生产工

艺简便，无需特殊设备，任何大、中、小型造纸厂均可

顺利采用。

<REC>

<申请号>=CN89106304.8

<名称>=把短纤维从棉籽壳中分离出的方法

<申请（专利权）人>=郭全信

<发明（设计）人>=郭全信

<申请日>=1989.08.01

<地址>=453002河南省新乡市化工科学研究所

<摘要>=本发明是把短纤维从棉籽壳中分离出来的方

法。以往棉籽经剥壳榨油后，壳体上的棉短纤维随棉

籽壳弃去。本发明通过将棉籽壳粉碎、筛分、除杂、碱

煮、氧化、漂洗和烘干，生产出适用于化纤、造纸、轻工

等工业需要的棉短纤维，变废为宝，所需设备简单、投

资费用低、极适合中小企业和乡镇企业应用。

<REC>

<申请号>=CN89106634.9

<名称>=香皂护肤洗手纸巾

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1989.09.04

<地址>=河北省保定市第一医院

<摘要>=香皂护肤洗手纸巾。是属于造纸及日用化工生

产技术领域。需要解决的问题：是为了改进目前块状

香皂不方便不卫生等问题。主要技术特征：是在无纺

布表面，浸渍或喷涂cg898处理液，进行化学浸泡及

烘干处理。经过处理后的无纺布，可以纸代替香(肥)

皂、护肤剂、杀菌剂、驱蚊剂和毛巾。

<REC>

<申请号>=CN89106815.5

<名称>=单材质自磨刃机械用刀片钢及其机械用刀片

<申请（专利权）人>=山东大学;济南钢铁总厂

<发明（设计）人>=由淼;余宗森;韩云龙

<申请日>=1989.09.14

<地址>=山东省济南山大南路27号

<摘要>=一种单材质自磨刃机械用刀片钢及其机械用刀

片，属于加微量合金的工具钢及其机械用刀片制造技

术领域，钢的化学成分为：0.81～1.20％(重量)碳，

0.10～0.40％(重量)硅，0.10～0.40％(重量)锰，此外

是适量的混合稀土金属(REM)及适量的铌或钛或

钒，余为铁和杂质，此钢适于制造农业机械用刀片，犁

刀、收割刀等，也适宜制造印刷、造纸、木材加工机械

用刀片；刀片在820±10℃加热单面喷淬，经空冷及

低温回火的热处理工艺后，具有高耐磨性

(HRC＞62)和自动磨锐性，同时兼有合适的韧性。

<REC>

<申请号>=CN89108313.8

<名称>=沉淀二氧化硅的稳定水悬浮液

<申请（专利权）人>=罗纳·布朗克化学公司

<发明（设计）人>=艾德里安·德勒玛德;克劳德·理查德

<申请日>=1989.11.04

<地址>=法国库伯瓦92408

<摘要>=本发明涉及二氧化硅的稳定可泵送悬浮液。该

悬浮液的特点是其中包括沉淀二氧化硅，生物胶，和

选自季铵和锍或化合物的阳离子表面活性剂。这

种悬浮液特别是用于造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN89108016.3

<名称>=高级阳离子淀粉的生产方法

<申请（专利权）人>=茹国军

<发明（设计）人>=茹国军

<申请日>=1989.10.13

<地址>=河南省三门峡市陕县科委472000

<摘要>=本发明阐述了制备CRS高级阳离子淀粉的方

法。其中包括用原料易得的工业盐酸、三甲胺、环氧

氯丙烷合成R型阳离子，用CN做复合催化剂、氯化

铵做保护剂与玉米淀粉进行反应。具有原料来源容

易，工艺先进、产品纯度高、电位大、絮凝性好；工业生

产投资小、成本低、效益高、易工业化生产，广泛应用

于造纸、耐火材料、纺织、印染食品、医药、石油化工、

污水处理和选矿领域。

<REC>

<申请号>=CN89109304.4

<名称>=硅铝组合物及其制法和用途

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=任磊夫

<申请日>=1989.12.18

<地址>=北京市中关村北京大学

<摘要>=一种由煤矸石制得的硅铝组合物，主要成分为

硅、铝氧化物，二者的总量可高达96—99％(重量)，

SiO<SUB>2</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>为1.09—1.30。将煤矸石粉碎成适当粒

度，于600—850℃焙烧1—2小时制成。该组分物可

作橡胶、塑料等的添加剂或作陶瓷、建材、涂料、分子

筛、造纸等工业的原料或用于化学物质的分离提纯。

生产工艺简单、操作方便。大规模生产有很大的社会

效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN89109494.6

<名称>=利用木质素作为橡胶补强剂的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=罗东山;王迪珍

<申请日>=1989.12.19

<地址>=广州市天河区五山

<摘要>=本发明是利用木质素作为橡胶补强剂的方法，属

木质素在橡胶工业中应用的技术领域。其要点是在

浓缩的造纸废液中加进甲醛制成木质素甲醛树脂，再

按比例加入硫磺、氧化锌、硬脂酸、硫化剂、硫化促进

剂、硫化活化剂与橡胶在一定温度下进行硫化。本发

明可使橡胶中填充大量木质素仍不需加软化剂，这既

节省大量橡胶，又可获得优良性质的硫化胶，同时硫

化中不会尘土飞扬污染环境，又使造纸废液变害为

利，有着很大的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN89109333.8

<名称>=女士保健浴纸巾

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1989.12.22

<地址>=071000河北省保定市第一医院

<摘要>=女士保健浴纸巾，是属于造纸、化工、医疗保健生

产技术领域。需要解决的问题：是为了改进目前传统

式女性洗浴会阴部的方法及用品问题，主要技术特

征：是在无纺布表面浸渍或喷涂cg890处理液，进行

化学浸渍及烘干消毒处理。经过处理后的无纺布，可

以纸替代浴剂，以纸替代保健药物，以纸替代小浴

巾。并具有清洁润肤、除臭防腥、清热解毒、燥湿止

带、抗菌消炎、杀虫止痒之功效，对防治滴虫、霉菌、细

菌性阴道炎、宫颈炎、外阴炎、及阴部瘙痒症均有不同

程度的效果，主要用于女性第二青春保健，作为一次

性保健清洁用品。

<REC>

<申请号>=CN90100004.3

<名称>=高效污水净化剂及其装置

<申请（专利权）人>=韩海志;朱孟琴

<发明（设计）人>=韩海志;朱孟琴

<申请日>=1990.01.04

<地址>=河北省赞皇县污水净化剂厂

<摘要>=本发明涉及一种用造纸、屠宰、皮革、石油、冶金、

矿山、印染工业废水和城市生活污水净化处理用的高

效污水净化剂及其装置。由55％-60％的硫酸亚

铁，5％-10％的硫酸，3％-5％的氯酸钠和28％-

35％的水组成净化剂。由输液管10将反应罐分别

与水计量槽连接，通过硫酸计量槽和泵与硫酸储罐连

接，通过氯酸钠计量槽和泵与氯酸钠溶解罐连接。由

于采用化学氧化法，从而达到设备简单、投资少、产量

高、成本低，而且生产出来的净化剂处理污水效果

好。

<REC>

<申请号>=CN90100806.0

<名称>=玻璃钢滚筒装置及其制造方法

<申请（专利权）人>=史以侠

<发明（设计）人>=史以侠

<申请日>=1990.02.20

<地址>=053000河北省衡水市报社街154号

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸、纺织和印染机械使用

的玻璃钢滚筒装置及其制造方法。它是用浸透环氧

树脂的玻璃纤维布，在管模上交叉往返缠绕后脱管

模，并经高温固化制成玻璃钢滚筒。将玻璃钢滚筒通

过半圆轴瓦装在机座上，轴座用螺钉装在机上。使用

他与现有技术相比，不仅质量轻、造价低，而且加工工

艺简单，装配维修方便。当滚筒超差后，只经车、磨、

调整其高度，即可达到使用要求。

<REC>

<申请号>=CN90100805.2

<名称>=玻璃钢压辊及其制造方法

<申请（专利权）人>=史以侠

<发明（设计）人>=史以侠

<申请日>=1990.02.20

<地址>=053000河北省衡水市报社街154号

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸、纺织和印染机械使用

的玻璃钢压辊及其制造方法。它是将混合的短切玻

璃纤维和热固酚醛，用热压制成轴头。用浸透环氧树

脂的玻璃纤维布，在管模上交叉往返缠绕后脱管模，

并经高温固化制成辊体。将轴头用强力粘结剂连接

在辊体的两端，然后经车、磨和静平衡制成成品。使

用它与现有技术相比，不仅质量轻、造价低，而且加工

工艺简单，并能够满足网端部的承压要求。

<REC>

<申请号>=CN90100822.2

<名称>=耐强腐蚀节能高效离心泵

<申请（专利权）人>=张明诗

<发明（设计）人>=张明诗

<申请日>=1990.02.17

<地址>=310012浙江省杭州市马塍路13号2幢409室

<摘要>=本发明涉及一种单级单吸卧式离心泵。其特征

是设有一个由聚四氟乙烯树脂模压烧结成型的具有

以组合几何曲线构成的流道曲线和叶形结构的主叶

轮及副叶轮。从而使泵的工作效率、耐腐蚀和耐高低

温性以及机械密封的可靠性均有明显的提高。本发明与同类泵相比，能提高工作效率10～

20％，节约聚四氟乙烯树脂30％以上，其耐高低温范

围为-195℃-250℃并可耐三酸二碱、盐液、强氧化剂

及有机溶剂等强腐蚀介质，可广泛应用于石油化工、

造纸印染、机械制造、冶金、军工、环保、海水淡化等行

业。

<REC>

<申请号>=CN90101850.3

<名称>=塑料挤注成型新工艺

<申请（专利权）人>=仁里

<发明（设计）人>=仁里

<申请日>=1990.04.04

<地址>=100053北京市宣武区长椿街22号

<摘要>=本发明公开了一种塑料挤注成型新工艺，它由塑

料挤注、内芯加热与冷却、基体管(外管)或外模板退

出等过程组成。主要特征是利用挤注塑料的推力，逐

渐将基体管或外模板从加热芯推到冷却芯，从而在基

体管或外模板的内壁注上一层塑料。本发明可用于

为化工、造纸、电力等工业中贮存与输送强腐蚀材料

的槽与管道等挤注塑料防腐内衬，也可用于一次注成

大型塑料罐、塔、槽等产品。

<REC>

<申请号>=CN90101929.1

<名称>=高岭石煅烧精制高岭土

<申请（专利权）人>=北京市中科材料工程研究所

<发明（设计）人>=王自耕;赵立建

<申请日>=1990.04.12

<地址>=100007北京市东城区交道口土儿胡同73号

<摘要>=本发明高岭石煅烧精制高岭土的特点是：高岭石

经粉碎粉磨到10～160目，然后加水后搅拌均匀，压

制成多孔状物体，然后进行焙烧。在400℃以下，历

时4个小时进行烘干，在600℃历时3个小时脱去结

晶水；在800～925℃的温度下恒温焙烧12个小时，

使有机质氧化充分。冷却后再进行粉磨，达到强度要

求，经除铁处理、变成精制高岭土。本发明可为化工、造纸、电子陶瓷等提供材料。

<REC>

<申请号>=CN90102468.6

<名称>=用于工作织物的接缝及其制造方法

<申请（专利权）人>=坦费尔特有限公司

<发明（设计）人>=罗伯特·W·莱格;小威廉·O·霍金

<申请日>=1990.03.26

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=本发明公开了一种具有线圈接缝构造的环形工

作织物及其制造方法。该织物被用作造纸毛布，造纸

干燥织物，成型钢丝或过滤织物。由预定材料制成的

具有纵向延伸纱线的环形带，然后将其折叠起来，并

将折叠后形成的两折叠端部的材料剥掉，以露出端部

线图。在织物两端部所形成的线圈相互啮合，形成能

插入枢轴元件的横向延伸通道，以便将折叠织物的两

端部连接起来，从而形成了双层环形结构的工作织

物。

<REC>

<申请号>=CN90105830.0

<名称>=一种制备高分散松香胶用乳化剂及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学研究所

<发明（设计）人>=杨能安;郭良文;卢全杰;陈浩江;卢琳

<申请日>=1990.06.04

<地址>=610015四川省成都市人民南路四段九号

<摘要>=本发明涉及一种制备高分散松香胶用乳化剂，是

由烷基聚氧乙烯醚与烷基苯基聚氧乙烯醚按一定比

例熔化后加P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>酯化。再经中和而成。该乳化剂

的有效成分，除含有烷基聚氧乙烯醚磷酸酯盐外，还

含有烷基苯基聚氧乙烯醚磷酸酯盐。它对强化松香

和天然松香均有良好的乳化、分散性能。制法简便，

不用溶剂，产品不需分离提纯，无“三废”产生。以该

乳化剂制得的高分散松香胶用于造纸，节约松香

30-60％，硫酸铝30％以上，对成纸无不良影响。

<REC>

<申请号>=CN90105179.9

<名称>=锥型除渣器及其制造方法

<申请（专利权）人>=沈阳市东方聚氨酯制品厂

<发明（设计）人>=王剑秋;陈焕斌

<申请日>=1990.07.20

<地址>=110168辽宁省沈阳市东陵区五三乡浑河村五三供销社

<摘要>=本发明提供的是一种广泛应用于造纸、化工领域

中的锥型除渣器及其制造方法。它是以聚氨酯橡胶

为主体材质，上体与锥体段用法兰盘或螺纹联接。该

除渣器不仅在进料管和出料管的管壁内预埋着金属

加固件，而且在分段联接的锥体接口处也预埋钢套

钢箍。因此，它不仅具有透明、体轻、耐蚀、耐磨的优

点，而且整体联接性能好，装拆方便，使用安全，特别

是锥体分段组合的联接方式，使更换易损段变得更容

易，因而提高了除渣器的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN90104963.8

<名称>=小径级原木及枝丫用随动环式剥皮机

<申请（专利权）人>=哈尔滨灯塔木工机械厂

<发明（设计）人>=王正本;毕再鑫;李志仁;李久成;王明久;沈民治

<申请日>=1990.07.25

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市道外区松浦镇大兴隆街

<摘要>=小径级原木及枝丫用随动环式剥皮机，是一种木

材加工机械，它利用摆动机构使刀环在垂直平面上实

现任何方向的移动。当弯曲原木由同时对中的两对

驱动进给辊送入刀环时，刀环跟随原木截面形状的变

化而随动，实现均匀剥皮。这一装置解决了形态复杂

(弯曲、多节)小径原木及大枝丫难于剥皮的问题，其

优点是为制材、人造板及造纸工业提供了造价低、结

构简单、维修方便且工作可靠、效率高的剥皮机械。

<REC>

<申请号>=CN90105180.2

<名称>=一种制取液体硫酸铝的方法

<申请（专利权）人>=沈阳化工综合利用研究所

<发明（设计）人>=王志仁;王苹;王振宇;荣捷

<申请日>=1990.07.20

<地址>=110011辽宁省沈阳市沈河区中山路六段三星二里25号

<摘要>=一种制取液体硫酸铝的方法，它是以由无水三氯

化铝为催化剂进行有机合成反应所产生的废弃物

——含铝离子的硫酸、盐酸混合溶液为主要原料，在缔

合剂烷基叔胺的参与作用下，经缔合，中和，洗涤，解

缔等工艺，制取液体硫酸铝，并副产氯化铵。其产品

可以广泛适用于造纸，印染等行业，副产品氯化铵可

以作为农业肥料使用。

<REC>

<申请号>=CN90106605.2

<名称>=泥水分离装置

<申请（专利权）人>=邯郸市第四瓷厂

<发明（设计）人>=徐秋成;翟世忠

<申请日>=1990.08.02

<地址>=056200河北省邯郸市峰峰矿区彭新路1号

<摘要>=本发明公开了一种泥水分离装置，是陶瓷行业生

产中废水废料回收利用的装置。也可用于洗砂，造纸

等行业的废水废料的回收。该装置由升子型沉淀池、

搅浆机、泥浆泵、清水泵和清水池组成。其特点体现

在升子型沉淀池上。该池为方锥台体，形状如农村剩

料食用的升子，中间有一个八棱筒体，每一个棱面下

部有一个长方孔，共八个孔，整个池上有盖子。该装

置结构简单，使用方便，是节水、节料和防止环境污染

的理想装置。

<REC>

<申请号>=CN90105895.5

<名称>=聚合硫酸铁生产方法

<申请（专利权）人>=吴玢;郝丽萍

<发明（设计）人>=吴玢;郝丽萍

<申请日>=1990.09.24

<地址>=614800四川省乐山市五通桥区乡镇企业局

<摘要>=一种无机高分子絮凝剂——聚合硫酸铁的生产方

法，用磁铁矿粉或硫铁矿烧渣为原料，与硫酸和水采

用二步法进行反应，再添加少量的氯酸钠或氯酸钾作

催化剂，通过搅拌或鼓入压缩空气，制得聚合硫酸铁

液体产品，再经浓缩过程，加入定量的晶体，即可生产

出成胶体粒状的聚合硫酸铁固体产品，这种产品可广

泛用于各种工业用水的除浊、处理、脱水，矿山、窑业、

食品、造纸、制革等制造业废水以及城市污水的处

理。

<REC>

<申请号>=CN90106284.7

<名称>=二甲基二丙烯基氯化铵-丙烯酰胺共聚物

<申请（专利权）人>=齐鲁石油化工公司研究院

<发明（设计）人>=张爱华;许振举;孙孝恭;于永玲

<申请日>=1990.10.09

<地址>=255434山东省淄博市129信箱

<摘要>=一种用于工业污水絮凝剂二甲基二丙烯基氯化

铵—丙烯酰胺共聚物的制备方法，在常压下水溶液聚

合，使用不同的引发剂体系和严格的浓度控制，使转

化率高达90％以上，共聚物的阳离子度高达30％以

上，特性粘度高达4-5dl/g，超过现有技术水平，因

此絮凝的效果好，生渣量少，而且反应时间可以缩短

一半，仅需4-5小时即可完成。本发明制取的共聚

物还可应用在油田采油添加剂、造纸添加剂和日用化

工生产过程中。

<REC>

<申请号>=CN90106588.9

<名称>=锰系埋入式红外加热元件及其生产工艺

<申请（专利权）人>=巩县电热电器厂

<发明（设计）人>=史长清;李荣安;赵海潮;张云普;张新德;郑继红;杜耀宗

<申请日>=1990.07.29

<地址>=451272河南省巩县小关乡孙寨村

<摘要>=一种锰系埋入式红外加热元件，是按一定比例，

由锰石粉、氧化铝粉、粘土粉、碳化硅粉，及埋入以上

四种混料中的电阻丝压制而成。其生产工艺是：先把

锰石进行焙烧，焙烧后粉碎成锰石粉，然后按一定的

比例与氧化铝粉、粘土粉、碳化硅粉混合，再稍加水搅

拌均匀，并闷放数小时，闷好后把混料放入模具中，同

时电阻丝也埋放在混料中压制成型，然后烧结而成。

该红外加热元件可用于烤漆、印染、纺织、造纸、食品

等加热烘干工序。

<REC>

<申请号>=CN90107404.7

<名称>=装有微电脑的工业控制机的保护装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=汤一平

<申请日>=1990.08.29

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=本发明创造采用了半导体致冷、加热技术，自动

控温以及隔热防震等技术，使工业控制机外界环境温

度在-40℃以下或在+70℃以上或在温度变化较大场

合下，实际使用温度均保持在常温状态下工作，并能

使工控机有效地防止腐蚀性、大湿度气体以及粉尘等

有害物质的侵蚀，尚能使工控机在具有电磁干扰辐射

和振动冲击情况下可靠的工作。广泛适用于航海、航

空、野外、水泥生产、印染、造纸等环境条件恶劣的许

多技术领域中应用的工业控制机的保护装置。

<REC>

<申请号>=CN90109705.5

<名称>=车用玻璃防雾保洁纸巾

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1990.12.08

<地址>=071000河北省保定市第一医院

<摘要>=车用玻璃防雾保洁纸巾，是属于造纸及化工生产

技术领域。需要解决的问题：为了防止玻璃制品表面

在常规条件下形成水汽膜等问题，主要技术特征：在

高级纯棉浆纸或无纺布上浸渍或喷涂化学原料

cg9011处理剂，进行化学处理。经过化学处理后的

原料或无纺布，擦洁玻璃表面时，能够防止雾滴、雨

滴、尘埃、油滴、油烟、油脂等附着，且去污力极强，玻

璃的透明及透视度极高。防污效果好，且无擦痕。

<REC>

<申请号>=CN90108520.0

<名称>=造纸与磷肥废液的综合利用方法

<申请（专利权）人>=漳州师范学院;福建省南靖县磷肥厂

<发明（设计）人>=刘佳铭;韩江;庄文海;陈乃三

<申请日>=1990.10.16

<地址>=363000福建省漳州市县前直街36号

<摘要>=本发明涉及造纸黑液与磷肥生产废液的综合治

理与利用方法。它将造纸黑液与磷肥生产废液按一

定配比加入反应池反应，控制其pH值，再按比例随

磷矿粉加入球磨机内球磨。本发明将两液进行中和

和沉淀反应，生产*HA和HA，不仅100％地综合治

理和利用了两液，杜绝两废液污染，减免了三废处理

费和排污费，而且仅需少量投资和设备，利用*HA

或(*HA+HA)调控湿法生产的普钙质量，降低其水

分，降低游离酸和酸耗量，且提高有效磷的含量等。

<REC>

<申请号>=CN90109909.0

<名称>=二步真空熔结法复合金属耐磨锤片与切刀

<申请（专利权）人>=北京四通集团公司新型材料技术公司

<发明（设计）人>=吴仲行

<申请日>=1990.12.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村路14号

<摘要>=本发明是以二步真空熔结法用复合金属制造耐

磨金属件。主要用作各种锤式粉碎机的锤片和在造

纸、塑料、橡胶与颗粒饲料等工业中用作剪切机、切碎

机或造粒机的切刀。其特征是钢质基板的工作部位，

如锤片的四角或切刀的刃边，复合上所需硬度的表面

硬化合金条。第一步以熔结成型方法，按照所需尺寸

和硬度制备出表面硬化合金条。第二步以熔结钎焊

方法把合金条牢固地冶金结合在钢质基板上而成为

复合金属耐磨锤片与切刀。

<REC>

<申请号>=CN90110063.3

<名称>=宽流量范围单层或多层流浆箱

<申请（专利权）人>=维美德-卡胡拉有限公司

<发明（设计）人>=尤哈·凯斯基伊瓦里;塔潘尼·尼曼;塔皮奥·瓦里斯

<申请日>=1990.12.21

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=使用浓度为0.7-2.2％的纸浆的造纸或浆板机的

单层或多层流浆箱，设有流量比调节器。调节器的作

用是将堰板腔的一部分纸浆排出流浆箱，使流向堰板

的浆流在流浆箱的任何一点上的流速及湍流都无变

化。

<REC>

<申请号>=CN91100994.9

<名称>=治理铬渣的解离回收法

<申请（专利权）人>=夏在舟

<发明（设计）人>=夏在舟

<申请日>=1991.02.12

<地址>=450004河南省郑州市顺河路1号省环保研究所

<摘要>=一种治理铬渣的解离回收法。把铬铁矿石粉碎

研磨，重点解离Cr<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和SiO<SUB>2</SUB>，丢弃相当部分的

SiO<SUB>2</SUB>，较大幅度减少铬盐生产中原料入炉量和铬渣产

生量；对铬渣进行研磨解离回收铬渣中的有用成分铬

盐，Cr<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>等与SiO<SUB>2</SUB>有害成分，余下铬尾渣，将铬尾

渣与一定比例亚铵造纸废液拌匀，做为制砖原料之

一，烧砖解毒，砖成毒解。该方法具有较好的经济效

益和巨大的环境效益，即增加铬盐厂的收入，又防止

铬渣污染，一举两得，是治理铬渣的一种较理想的方

法，值得推广应用。

<REC>

<申请号>=CN91103035.2

<名称>=一种用冲灰水处理污水的方法

<申请（专利权）人>=霍富英;张建生;张跃军;张国峰;张永先

<发明（设计）人>=霍富英;张建生;张跃军;张国峰;张永先

<申请日>=1991.05.13

<地址>=071051河北省保定市东风中路47号河北省保定市环境保护局

<摘要>=本发明属于工业污水处理技术。是一种用冲灰

水处理污水的方法，该方法采法采用“输水就灰”的方

案，将化纤和棉浆、造纸污水输送至火力发电厂的贮

灰厂与冲灰水混合后，经一定时间的沉降和澄清处

理，降低了污水中污染物的含量，使其达到规定的排

放标准。用该方法处理污水其效果可达到或优于二

级污水处理厂的水平，具有效果稳定、投资少、运行费

用低和操作简便等显著特点。

<REC>

<申请号>=CN91102873.0

<名称>=楔效应动态密封旋转接头

<申请（专利权）人>=涂前文

<发明（设计）人>=涂前文

<申请日>=1991.04.26

<地址>=430100湖北省武汉市汉阳县汉马路31号汉阳棉纺厂

<摘要>=楔效应动态密封旋转接头是用于印染、化工、造

纸、橡胶、塑料、冶金、烟草等工业有流体介质输送进

入回转设备的端部接头部位，能持久而有效地防止流

体介质跑、冒、滴、漏的新型旋转接头。具有最少的动

态密封面(一个)；最少的动态密封元件(二个)；能在

运转中调整密封压力；能自动补偿磨损并保持自润滑

的功能；能满足需不断排出或不需排出冷凝介质的回

转设备的不同功能要求。

<REC>

<申请号>=CN91103208.8

<名称>=一种污水净化剂的制备方法

<申请（专利权）人>=赵世昭

<发明（设计）人>=赵世昭

<申请日>=1991.05.21

<地址>=100074北京市丰台区云岗北区西里8号楼东单元6号

<摘要>=本发明涉及净化造纸、印染污水用含活性硅酸的

铝盐复合物溶液的制备方法，其特征是用含铝原料与

盐酸、活性硅酸反应，得到pH≤2的复合铝盐溶液。该产品原料来源广，生产工艺简单，操作容易，生

产周期短，成本低，对造纸、印染污水产生凝聚用量

少，脱色效果好，尤其对难处理的造纸草浆黑液脱色

效果更佳。

<REC>

<申请号>=CN91103586.9

<名称>=一种水溶性树脂及其制造方法

<申请（专利权）人>=张利

<发明（设计）人>=张利

<申请日>=1991.06.03

<地址>=030024山西省太原市太原工业大学环境与市政工程系

<摘要>=一种综合利用造纸黑液的方法，本发明通过将苯

酚、甲醛或苯酚、甲醛、环氧氯丙烷，在稀硫酸(盐酸)

催化下生成的中间体与黑液或硫酸盐木质素或碱木

质素以及必要时投入的另外的酚、醛、硫酸，反应生成

醇溶性树脂，并将醇溶性树脂经过破碎，淘洗后与甲

醛、氨水或甲醛、氨水、火碱反应制成具有良好质量及

一致性的水溶性树脂。该种树脂可用于人造板，塑料

等行业。本发明可产生很高的经济效益和环境效

益。

<REC>

<申请号>=CN91103851.5

<名称>=冰箱除臭保洁纸巾

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1991.06.11

<地址>=071000河北省保定市第一医院

<摘要>=冰箱除臭保洁纸巾，是属于造纸及化工生产技术

领域。需要解决的问题：为了保持冰箱内洁净无异味

等问题。主要技术特征在复合膜纸或无纺布上喷涂

cg914处理剂，进行化学处理，经处理后的纸巾，擦洁

冰箱冰柜、食品柜后可除污除臭。通过植物净化作用

长期保持冰箱内无异味发生，安全卫生对人体无毒

害，对食品无异味，使用方便，造价低廉。

<REC>

<申请号>=CN91104676.3

<名称>=液体聚合硫酸铝的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=浙江鄞县华光净水剂厂

<发明（设计）人>=张德明;舒莉萍;童金凯

<申请日>=1991.07.06

<地址>=315040浙江省宁波市周宿渡

<摘要>=本发明是一种液体聚合硫酸铝的制备方法及其

应用，它的化学通式为

<IMG SRC="91104676.3_AB_0.TIF" WIDTH=301 HEIGHT=48>，式中

m/3m为聚合硫酸铝的碱度，其值为35～70％。该

产品是以含铝的矾土矿为原料与硫酸溶液反应生产

硫酸铝溶液，然后与碱土金属化台物聚合而成的一种

无机高分子物质。它不仅可用作饮用水净化处理，工

业废、污水处理的絮凝剂，还可用作造纸工业的施胶

剂、石油化工行业的除臭剂。具有工艺简单、原料来

源广、制造成本低、产品性能好等优点。

<REC>

<申请号>=CN91106579.2

<名称>=高效混凝剂的制备及造纸废液处理方法

<申请（专利权）人>=青岛海洋大学

<发明（设计）人>=李继亮

<申请日>=1991.10.10

<地址>=266003山东省青岛市鱼山路5号

<摘要>=一种高效混凝剂的制备及造纸废液处理方法，主

要用于处理草浆黑液。其特征是将氧化铝废渣湿泥

经洗涤风干、粉碎加水和盐酸浸泡去钠，再加缓冲剂

浸泡分离提取氢氧化铝，对泥渣加温干燥制得混凝剂

主要成份；往黑液中先加入含镁的无机盐和氯化钠或

卤水，然后加入上述混凝剂主要组份，最后加适量Ca

(OH)<SUB>2</SUB>或生石灰，将液体调至中性。本发明具有以

废治废，变废为宝，工艺简单易学，絮凝沉淀快，沉淀

物可作建材，设备简单，投资少，运行费低等优点。

<REC>

<申请号>=CN91106682.9

<名称>=管程内循环液固流态化传热装置

<申请（专利权）人>=湘潭大学

<发明（设计）人>=俞秀明;吴金香;刘吉普

<申请日>=1991.04.27

<地址>=411105湖南省湘潭市西郊羊牯塘

<摘要>=一种管程内循环液固流态化传热装置，广泛用于

化工、石油、动力、造纸、食品、制盐、制药等工业生产

部门的加热、冷却、蒸发用的传热设备中。本发明通

过在传热管内装节流圈，采用筛孔式或泡罩式分布

板，传热管下端采用插接形式等技术措施，使固体粒

子回送快，具有较显著的强化传热效果，能实行在线

连续自动除垢防垢，流体阻力低，操作弹性范围大，运

行稳定可靠。

<REC>

<申请号>=CN91105733.1

<名称>=高浓度水煤浆添加剂

<申请（专利权）人>=华煤水煤浆技术联合中心

<发明（设计）人>=曾凡;高明球;胡坤模;张其礼;武剑清

<申请日>=1991.08.21

<地址>=100713北京市和平里北街21号

<摘要>=一种高浓度水煤浆添加剂，它是用含腐植酸的原

料煤和各类含木质素造纸废液，按一定比例混合，经

抽提、磺化、缩合等工艺过程后，所制得的盐类为水煤

浆添加剂。由于腐植酸类添加剂的发明，可使煤粉含

量在65％～72％(重量)的低粘度情况下，长期静置

稳定，同时还可满足泵送、雾化，各种运输方式和燃烧

的要求。该添加剂不仅价格便宜、性能良好，同时在

解决造纸废液污染环境和合理利用资源方面，开辟了

一条新路。

<REC>

<申请号>=CN91107150.4

<名称>=松香用双组份乳化剂及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学研究所

<发明（设计）人>=郭良文;杨能安;卢全杰;卢林

<申请日>=1991.03.02

<地址>=610015四川省成都市人民南路四段九号

<摘要>=本发明涉及一种乳化松香用双组份乳化剂及其

制法。该乳化剂由烷基聚氧乙烯醚(I)的硫酸铵盐

(II)和烷基苯基聚氧乙烯醚(III)的硫酸铵盐(IV)

15-95％，甲醇不溶物0.5-5％和水组成。由I和III

的混合物与NH<SUB>2</SUB>SO<SUB>3</SUB>H反应制得。用以乳化松香的

用量为≥2.5％，松香利用率达98％。用制得的高分

散松香胶代替皂化松香胶造纸，可节约松香

30-60％，并节约硫酸铝30％以上。

<REC>

<申请号>=CN91107457.0

<名称>=高分子量芳香族聚酰胺的制造方法

<申请（专利权）人>=范铜波;沈其龙;应云根;薛镛纯;孙家乐

<发明（设计）人>=范铜波;沈其龙;应云根;薛镛纯;孙家乐

<申请日>=1991.07.25

<地址>=200233上海市宜山路691弄15号503室

<摘要>=高分子量芳香族聚酰胺的制造方法，属于一种用

于纺丝，造纸浆粕和制膜的高分子材料制造方法。它

在制造过程中使用硅的卤化物，钛的卤化物或硼的卤

化物作为脱水剂，这种脱水剂可以保护芳香族二元酰

氯，而且对缩聚反应进行没有影响。这样聚合反应体

系中的有机溶剂就不必再精制，反应系统也不必干

燥，结果能得到高分子量芳香族聚酰胺。

<REC>

<申请号>=CN91108144.5

<名称>=一种铝箔纸铝纸分离方法

<申请（专利权）人>=贡乾坤

<发明（设计）人>=贡乾坤

<申请日>=1991.08.26

<地址>=212300江苏省丹阳市画院路30号

<摘要>=一种铝箔纸铝纸分离的方法，属于固体废物分离

及金属回收技术领域。本发明可采用廉价废铝箔纸

为原料，将其放入粉碎机进行机械粉碎，得到铝颗粒

和碎纸屑的机械混合物；然后将混合物投入筛分装

置，，由于筛选作用分离出稍大的碎纸屑；由于风选作

用，使铝颗粒和较小的碎纸屑分离。本发明方法简单

可靠，原料利用充分，设备投资少，耗能少。分离后的

铝颗粒和碎纸屑可进一步加工成铝粉和纸浆，可节约

大量纯铝和造纸原料，所得产品成本低，经济效益高，

且无三废污染。

<REC>

<申请号>=CN91109793.7

<名称>=黄蜀葵植物胶的制取方法

<申请（专利权）人>=山西省产品质量检验研究所

<发明（设计）人>=刘黎生;李学哲;曾昭启;朱馨桂;杨良如;王金良

<申请日>=1991.10.21

<地址>=030012山西省太原市长治路31号

<摘要>=本发明属于植物资源的开发技术，是一种黄蜀葵

植物胶的加工方法。本方法是黄蜀葵原料经整理、干

燥、切割粉碎、磨粉等工艺处理制取黄蜀葵胶质原粉，

可用于食品、石油、选矿、陶瓷、建材等工业领域。沉

淀法提取植物胶的方法：将制得的胶质原粉加水溶

解，或将未经干燥的黄蜀葵根、茎分别打浆，加沉淀剂

沉降，离心分离沉降物，干燥，磨粉制得植物胶。该植

物胶可用于食品、制药、日化、纺织、涂料、造纸、石油、

选矿等工业领域。

<REC>

<申请号>=CN91111022.4

<名称>=一种高效漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=杨广富

<发明（设计）人>=杨广富;蒋群

<申请日>=1991.11.20

<地址>=132002吉林省吉林市林荫路9号

<摘要>=本发明提供一种漂白纸浆的方法。该方法用硫

酸、高锰酸钾、次氯酸钙、草酸作漂白剂，分别在不同

时间加入纸浆中搅拌、洗涤、脱水。使用本方法漂白

纸浆能提高纸浆白度，提高生产率。用于造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN92100364.1

<名称>=一种防痔灭痔卫生纸的制造方法

<申请（专利权）人>=胡东旭

<发明（设计）人>=胡东旭

<申请日>=1992.01.23

<地址>=100037北京市海淀区北洼路核工业部宿舍甲楼501号王桂芳转胡东旭

<摘要>=一种防痔灭痔卫生纸的制造方法，是在现有造纸

的抄纸工序的稳浆池中加入中药药液，其中成浆与药

液混合后，药液浓度大于15％。加入的中药分为治

疗和防治两大类，治疗型是含有固涩收敛药、止血药、

清热凉血解毒药、解表祛风湿药和芳香开窍药；预防

型含有清热凉血解毒药、活血化瘀药、理气通络药、杀

虫止痒药和解表开窍药。用本发明的方法制造出的

药用卫生纸，具有成本低、药效强、使用方便、可有效

地防痔治痔等特点。

<REC>

<申请号>=CN92100350.1

<名称>=摩擦无级变速器

<申请（专利权）人>=颛清平

<发明（设计）人>=颛清平

<申请日>=1992.01.21

<地址>=102100北京市延庆县北京铝加工厂

<摘要>=本发明为摩擦无级变速器，属于在运转中可连续

无级调速的行星锥轮机械摩擦无级变速器，其行星锥

轮具有双锥面结构。采用该结构的无级变速器大大

改善了输出特性，提高了传动效率，从而使产品轻量

化、小型化，具有良好的调速性能，可广泛用于汽车、

造纸机械等有关领域。

<REC>

<申请号>=CN92101135.0

<名称>=氧化镁缓冲剂在麦草亚铵法制浆工艺的应用

<申请（专利权）人>=河南省柘城县第一造纸厂

<发明（设计）人>=余贻骥;曹德杰;王钦仁;张茂修

<申请日>=1992.02.22

<地址>=476200河南省柘城县春水西路44号

<摘要>=本发明为以麦草为原料，以氧化镁为缓冲剂的亚

铵法制浆造纸新技术，它广泛适用于亚铵法制浆工艺

造纸行业。本发明以改国内目前中性亚硫酸铵制浆

工艺中采用的烧碱，碳酸氢铵、尿素、氨水和石灰等缓

冲剂，而研制开发出的一种新型氧化镁缓冲剂。该氧

化镁缓冲剂克服了上述几种常用缓冲剂价格昂贵，劳

动条件差，难于保证全过程在偏碱性条件下运行，对

蒸煮设备腐蚀等诸多缺点，而具有蒸煮过程的pH值

稳定，防止蒸煮设备腐蚀，提高装球量，降低亚铵用

量，缩短蒸煮时间，提高纸浆强度等优点。

<REC>

<申请号>=CN92102266.2

<名称>=COD和色度吸附剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部建筑研究总院

<发明（设计）人>=任芝芸;韩惠兰

<申请日>=1992.04.07

<地址>=100088北京市海淀区学院路43号

<摘要>=本发明涉及的是一种去除污水中的COD和色

度的吸附剂及其生产方法。该吸附剂为镁系吸附剂，

具有密集细孔结构，能吸附较大范围的色度和COD

成分，机械强度好、阻力小，可装柱使用，能反复再生，

不仅简化了污水处理工艺，而且本发明利用盐厂的下

脚料作原料，以废治废。特别适用于焦化、造纸、印染

等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN92102555.6

<名称>=切纸机纵切机构上的圆刀

<申请（专利权）人>=刘庆宝

<发明（设计）人>=刘庆宝

<申请日>=1992.04.11

<地址>=134001吉林省通化市民主路69-2号

<摘要>=本发明涉及一种切纸机纵切机构上的圆刀，尤其

在造纸行业使用的切纸机。在已有技术中，切纸机的

上下圆刀具有一定的厚度，所以都磨有刀刃，并在使

用中要不断磨刀，否则切的纸产生毛边或“锯齿”现

象，成为不合格品。本发明是把上圆刀做成薄钢片形

状，两面有夹板，下圆刀做成薄钢套形状，薄钢片(套)

的厚度在0.2—1mm之间，从而不用开刀刃，也就不

用磨刀了，所以具有省力、省时，节省刀具材料，降低

成本之效果。

<REC>

<申请号>=CN92105098.4

<名称>=平板玻璃防发霉防擦伤包装纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局管理干部学院秦皇岛分院

<发明（设计）人>=郑东;王慧敏;李福祥;郑忠;周士东;康路;于长湖

<申请日>=1992.06.26

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街西段104号

<摘要>=一种平板玻璃防发霉、防擦伤包装纸及其制造方

法，是在普通平板玻璃包装纸中加入或者在纸上附着

有玻璃防霉药剂；其防霉药剂是由酸性物质、乙醇、硫

酸铵、香料和颜料加入水中溶解而成；本发明包装纸

可以采用将防霉药剂喷撒或者涂布在普通玻璃包装

纸上或者在造纸过程中掺入纸浆中的方法制造。本

发明将玻璃的防霉和防擦伤处理融为一体，大大减化

了平板玻璃防发霉、防擦伤处理工艺，降低了产品成

本。

<REC>

<申请号>=CN92104389.9

<名称>=控制生物污垢的方法

<申请（专利权）人>=联合碳化化学品及塑料技术公司

<发明（设计）人>=A·B·泰斯;J·莱德

<申请日>=1992.05.15

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种用于控制含水环境中生物污垢的方法，它包

括向易受生物污垢影响的含水设备中添加邻苯二

醛。本发明的方法特别适合于工业水冷却设备，造纸

及石油的二次开采工艺。

<REC>

<申请号>=CN92106049.1

<名称>=腐植酸液体复合肥料的生产方法

<申请（专利权）人>=于国源

<发明（设计）人>=于国源

<申请日>=1992.02.14

<地址>=110101辽宁省沈阳市苏家屯区芙蓉北门15-1门

<摘要>=一种腐植酸液体复合肥料的生产方法，主要是将

造纸废液经酸化反应、沉淀提取、(OH)根溶解反应、

腐植酸铵磷的合成、腐植酸钾的合成、腐植酸锌的合

成和总合成反应制取腐植酸液体复合肥料。本发明

可充分利用造纸废液中的腐植酸，减少农田、水质和

环境污染，所用的生产设备和工艺也比较简单，使用

本发明方法生产出的液体复合肥12公斤其效果与

50公斤的化肥效果相当。

<REC>

<申请号>=CN92106464.0

<名称>=碱法草浆造纸黑液及中段污水处理技术

<申请（专利权）人>=山东省环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=冯建民;孔献珍;邢育访;季明;王惠君;刘勃;胡金波;郭秋玲;刘作森;孟丽艳

<申请日>=1992.04.11

<地址>=250013山东省济南市历山路50号

<摘要>=本发明为一种碱法草浆造纸黑液及中段污水的

综合处理技术。它包括酸析分离回收木质素、厌氧消

化、混凝处理和好氧生物处理四个阶段相结合的造纸

污水综合治理技术。本技术具有①可生产木素产品

和副产沼气；②将黑液污染负荷大幅度降低后再与中

段污水混合进行综合治理；③交叉使用化学—生物手

段进行处理等特点。该工艺流程较简单，工程总投资

少，运行费用低，最终出水水质可达到国家污水综合

排放标准GB8978—88中的一级标准的指标。

<REC>

<申请号>=CN92106503.5

<名称>=用纤维板设备制印刷纸用预热木片磨木浆的方法

<申请（专利权）人>=山东省诸城市人造板厂

<发明（设计）人>=刘武声;赵桂林

<申请日>=1992.05.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路1号

<摘要>=本发明公开了一种用纤维板设备制印刷纸用预

热木片磨木浆的方法，是将制浆的木材去掉外皮，削

成木片，经浸泡，含水率为35—55％的木片用制纤维

板的热磨机进行预热木片磨木浆，热浆出机后迅速水

洗降温脱胶，使浆料温度低于40℃，经浓缩后再用精

磨机进行精磨和二次精磨至浆料叩解度52°SR以

上，经漂白、精浆制成印刷纸用浆。该方法能利用制

纤维板的设备制出合格的印刷纸浆，具有投资少、制

浆成本低，广泛适用于中小型造纸及纤维板厂制浆。

<REC>

<申请号>=CN92106502.7

<名称>=全棉杆机械热磨制印刷纸浆的方法

<申请（专利权）人>=山东省诸城市人造板厂

<发明（设计）人>=刘武声;赵桂林

<申请日>=1992.05.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路1号

<摘要>=本发明公开了一种全棉杆机械热磨制印刷纸浆

的方法，能利用现有的纤维板或造纸用热磨机将经过

破解粉碎的棉杆，经去黑皮处理后热磨成粗浆，再经

冷磨成浆，并利用热磨冷却同时水洗脱胶，热磨时棉

杆含水量30—40％预热饱和蒸汽压力为0.2—

0.25MPa，蒸煮时间1—1.5分钟；热磨机磨盘间隙

0.05—0.1mm，排料阀排料50—60次/分，经热磨后

的热浆料快速水洗脱胶降温，再冷磨成浆，该方法投

资少，能广泛利用于现有造纸及纤维板行业、制浆成

本低。

<REC>

<申请号>=CN92106743.7

<名称>=生物膜球滤塔处理污水的方法

<申请（专利权）人>=侯贵生

<发明（设计）人>=侯贵生

<申请日>=1992.09.28

<地址>=272115山东省济宁市东五里营29号济宁市肉联厂

<摘要>=本发明生物膜球滤塔处理污水的方法，属于生物

处理污水的方法，它是以生物膜球为填料层，生物膜

球为空心球体，设有一对吞吐孔，内部装置配重小球，

比表面积350m<SUP>2</SUP>/m<SUP>3</SUP>～500m<SUP>2</SUP>/m<SUP>3</SUP>，空隙率93％，并

能防止堵塞。水流方式为多路进水，各塔层负荷能进

行按比例调节。生物氧化方式是在空气与污水中交

替进行。本发明处理时间短，占地面积小成本低，操

作方便，对污水水质水量适应性强，广泛用于屠宰、食

品、啤酒、化工、制药、印染、造纸等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN92107774.2

<名称>=富含戊糖的亚硫酸盐制浆废液的酒精发酵方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=余世袁

<申请日>=1992.09.28

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路

<摘要>=一种将亚硫酸盐造纸制浆废液用微生物进行发

酵后制取酒精的方法，其特征是以休哈塔假丝酵母

(Candida shehatae)为发酵微生物，并且在发酵过程

中对发酵罐连续供应少量空气。应用本发明所提供

的方法，富含戊糖的亚硫酸盐制浆废液经驯育过的休

哈塔假丝酵母发酵后，糖(包括戊糖和己糖)的利用率

可达90％，酒精得率可达0.40克<SUB>酒精</SUB>/克<SUB>糖</SUB>以上。

<REC>

<申请号>=CN92108285.1

<名称>=纸张防虫防蛀改性的处理药剂

<申请（专利权）人>=曾树成

<发明（设计）人>=曾树成

<申请日>=1992.09.17

<地址>=610072四川省成都市西一环路一段1号

<摘要>=本发明提供的是用于纸张，特别是用于各种书画

用纸的防虫、防蛀和改善使用性能的处理药剂，由黄

檗、花椒、黄连及黄豆等天然材料的浸煮汁混合所

成。可于造纸过程的各个阶段使用，对改善性能及延

长纸张及其制品的保存期有十分理想的效果。

<REC>

<申请号>=CN92106835.2

<名称>=纸页双圆网封闭成型装置

<申请（专利权）人>=王振春

<发明（设计）人>=王振春

<申请日>=1992.02.20

<地址>=410062湖南省长沙市小古道巷倒脱靴6号

<摘要>=纸页双圆网封闭成型装置属造纸机械，包括一对

相互平行但反向旋转的圆网以及由多层匀浆板、布浆

头、密封板组成的封闭成型器，整个湿部的纸页均由

一条环形网来传递。该装置采用双面脱水，有效地克

服了纸张的两面性，提高了纸张质量及适印性，同时

在封闭状态下成型浆层免遭破坏，有利提高车速，并

集成型、压榨于一体，大大减少了纸页断头，且可降低

成本，是一种非常理想的纸页成型装置。

<REC>

<申请号>=CN92108036.0

<名称>=速溶魔芋胶的制造工艺

<申请（专利权）人>=罗学刚

<发明（设计）人>=罗学刚

<申请日>=1992.02.24

<地址>=621000四川省绵阳农业专科学校(四川绵阳西山观)

<摘要>=本发明涉及一种速溶魔芋胶的制造工艺，其特征

是在魔芋精粉中加水8—10倍，搅拌均匀，静置3—5

小时让其颗粒吸水均匀，放在挤压机中挤压成条形，

将条形物干燥至含水15％左右，经普通膨化机膨化

后，粉碎成100目粉末状即得到速溶于冷、热水，溶胶

稳定的增粘增稠剂即速溶魔芋胶。也可用粉末体膨

化机将魔芋精粉直接膨化处理后，粉碎成100目粉

末状得到上述产品，本产品可广泛用于食品、医药、化

工、纺织、印染、造纸、石油、地质等生产领域中的增粘

增稠成分。

<REC>

<申请号>=CN92108655.5

<名称>=高起动转矩圆滑起停调速异步电动机

<申请（专利权）人>=张喜信;张喜宇;张吉海;张智伟

<发明（设计）人>=张喜信;张喜宇;张吉海;张智伟

<申请日>=1992.07.21

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区博爱街45号2-1

<摘要>=高起动转矩圆滑起停调速异步电动机，特别是笼

式调速异步电动机，解决笼式异步电动机在负载起

动，圆滑升速，减速，调速和均转矩的问题，由径向固

定定子、转子、径向转角定子、转子、三角形-星形转

换电路、附加铁芯、调角器、变极绕组组成。应用于纺

织、印染、塑料、造纸、制糖、电梯、起重、电车、机床、冶

金、矿山等需要高起动转矩匀速起停的调速机械装置

之中。

<REC>

<申请号>=CN92110888.5

<名称>=一种流动床除盐水处理设备

<申请（专利权）人>=顺德市广容水处理设备厂

<发明（设计）人>=林华根

<申请日>=1992.10.31

<地址>=528303广东省顺德市容奇镇成业路39号

<摘要>=一种流动床除盐水处理设备。本发明由交换塔、

阳再生塔、阳清洗塔、阴再生塔、阴清洗塔组成。本发

明根据流动床原理设计，可实现阳、阴两种树脂的交

换、再生、清洗连续循环进行，从而实现离子交换除盐

制水长期连续地进行。本发明结构合理、流程简单、

调节简易，出水质量稳定可靠，广泛适用于低压锅炉

及冶金、纺织、造纸、化工、食品等行业工艺用水的一

级除盐处理。

<REC>

<申请号>=CN92110394.8

<名称>=用豆饼(米糠)生产干酪素的方法

<申请（专利权）人>=李建中

<发明（设计）人>=李建中;李学范

<申请日>=1992.09.12

<地址>=453000河南省新乡市南干道72号三楼

<摘要>=本发明涉及用豆饼或米糠作原料来生产干酪素

的方法。需经过碱浸、过滤、中和、水洗、预处理、喷雾

干燥等工序而制成。干酪素为一种白色至黄色粉末

或粒状，本身为无臭、无味、无毒、无公害、无污染物

质。干酪素在造纸、文教、皮革、医药、橡胶、纺织、印

刷、家具、食品等行业上广泛应用。这种代替鲜牛奶

为原料生产干酪素的方法，有很好的经济效益、社会

效益。用豆饼或米糠作原料生产干酪素的新工艺，为

我国大量生产干酪素产品开辟了一条新途径。

<REC>

<申请号>=CN92111040.5

<名称>=水溶性两性淀粉的生产方法及用途

<申请（专利权）人>=王珍

<发明（设计）人>=王珍

<申请日>=1992.10.07

<地址>=450002河南省郑州市东风路5号郑州轻工业学院化工系

<摘要>=本发明提供一种水溶性两性淀粉及生产方法，它

适用于对工业污水净化和用作造纸助剂。本发明是

以淀粉为基料，添加磷酸氢二钠，磷酸二氢钠，三偏磷

酸钠和尿素，用醋酸调pH值。制备本发明的生产方

法是通过固相法烘干反应来完成的。这种改性淀粉

具有冷水可溶性，它强化了对碱性污水的絮凝能力，

提高了净化速度，净化后的水浊度低。作为造纸助剂

提高了留着率，滤水率；提高了纸品的耐折度，减少了

某些纸品的木浆用量。

<REC>

<申请号>=CN92111424.9

<名称>=低分子量水溶性聚合物的制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=许观藩;方天如;高林;那玉贤;裘令玮;郑贻基;王文仁

<申请日>=1992.10.14

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明提供了一种含有过硫酸盐、亚硫酸氢盐和

亚铁盐的三元氧化还原引发体系，可用来制备低分子

量聚丙烯酸钠及其它低分子量水溶性聚合物或共聚

物。在溶剂水中单体浓度为1.0—50％(重量)时，所

得水溶性聚合物的粘均分子量可控制在1×10<SUP>3</SUP>—2

×10<SUP>4</SUP>范围内，转化率达95％以上。产品可直接用作

工业水系统的防垢、除垢剂，也可用作金属材料的淬

火剂、造纸工业中颜料的分散剂等。

<REC>

<申请号>=CN92111866.X

<名称>=一种纸型食品的生产工艺

<申请（专利权）人>=邢成臣;张兆发;杨学群;罗少初

<发明（设计）人>=邢成臣;张兆发;杨学群;罗少初

<申请日>=1992.11.06

<地址>=110032辽宁省沈阳市北陵大街辽宁中医学院制药工程教研室

<摘要>=一种纸型食品的生产工艺，其特征是，它以各种

粮谷、肉类、蔬菜和水果为原料，经过挑选、清洗、切

碎、调味、打浆、造纸、切割、包装等工艺处理。本发明

所制取的纸型食品，可以使各种食物长期保存而不会

腐败变质，使季节性食物长年食用，改变了食品的形

态，可以不同程度地纠正某些人的偏食习惯，而且本

发明的生产工艺对食物本身的营养成分没有损失，同

时食用方便。

<REC>

<申请号>=CN92111862.7

<名称>=味精母液与造纸黑液合成饲料法

<申请（专利权）人>=抚顺市环境保护研究所

<发明（设计）人>=王东生;谢维

<申请日>=1992.11.05

<地址>=113006辽宁省抚顺市新抚区浑河北路21-2

<摘要>=本发明属于有机污水综合利用法，具体涉及一种

利用味精母液与造纸黑液合成饲料的方法。该方法

是利用碱性造纸黑液和酸性味精母液按比例进行中

和反应，合成饲料产品，供猪、鸡、鸭、兔食用。本发明

的全部原料利用三废，成本低，工艺流程短，设备简

单，投资少，易于推广使用。采用本发明不仅处理了

严重的污染水质的酸、碱有机污水，而且将废液中含

有的高浓度有机营养物合理利用，合成高营养价值的

饲料。

<REC>

<申请号>=CN92112980.7

<名称>=造纸三废再生燃料的方法

<申请（专利权）人>=刘汉

<发明（设计）人>=刘汉

<申请日>=1992.11.11

<地址>=137100吉林省洮南市富文东路105号洮南市东方红造纸厂

<摘要>=本发明是利用污染环境的造纸三废(黑液、纸渣

子、炉灰)变废为宝再生燃料的方法。本方法是把造

纸废黑液、废炉灰特别是沸腾灰，废纸渣子，还可以加

入劣煤和其它填加剂按比例混合制成散煤状或各种

型煤状的燃料。此再生燃料成本低，制做工艺简单，

投资少，效益高，引燃与普通煤一样容易，而且热值

高，燃烧时间长，对环境污染小，是一种适合城乡民用

有经济价值的节能环保燃料。

<REC>

<申请号>=CN92114703.1

<名称>=无机盐净水剂

<申请（专利权）人>=张双臻;李继权

<发明（设计）人>=李继权

<申请日>=1992.12.29

<地址>=635000四川省达县市蜀东化纤厂A幢二单元五楼2号

<摘要>=本发明提供了一种无机盐净水剂，其配比(重量

比)：氢氧化钠：50～200，亚硫酸钠和/或亚硫酸氢

钠：20～70，亚硫酸钾和/或亚硫酸氢钾：20～70。无

毒、无嗅、无色、无腐蚀，性能可靠，使用方便，净水成

本低，处理效果佳，处理后的水pH＝7～8。适用范

围广，不但适用于生活饮用水的净化处理，而且适用

于轻化工、冶金、矿山、造纸、印染、医药等工业用水的

净化处理。

<REC>

<申请号>=CN93100884.0

<名称>=一种碱法草浆黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=西安冶金建筑学院

<发明（设计）人>=彭党聪;金奇庭

<申请日>=1993.01.18

<地址>=710055陕西省西安市雁塔路13号

<摘要>=本发明属于造纸废水的处理方法，尤其适用于碱

法草浆黑液的处理。采用该方法处理黑液时，首先向

黑液中投加0.5～2g/l的凝析剂，使黑液中的木质

素在pH7～10、温度30～50℃的条件下凝析，然后分

离去除，经凝析后的黑液，不经任何pH调节，直接进

行厌氧消化。凝析过程能达到酸析同样的效果，而形

成的木质素易于分离。该方法工艺简单，基建投资

小，运行费用低，对黑液中的COD和色度的去除率

可分别达到90％以上，具有积极的环境和经济效

果。

<REC>

<申请号>=CN93100278.8

<名称>=用造纸废液处理秸秆作粗饲料的工艺

<申请（专利权）人>=北京农业工程大学

<发明（设计）人>=谭奈林;孙连超;范秀英;吴克歉;夏建平;韩鲁佳;郭佩玉

<申请日>=1993.01.16

<地址>=100083北京市海淀区清华东路

<摘要>=本发明公开了一种用造纸废液处理秸秆作粗饲

料的工艺，主要用于草食家畜的粗饲料，属于A23K

类。本发明采用造纸后的废液处理秸秆作粗饲料，不

仅变废为宝而且从根本上解决氨化秸秆与农田争化

肥的难题。本发明将造纸废液均匀地喷洒在秸秆上，

密封后在自然温度中处理或在密闭容器中加温处理，

为使秸秆含更多粗蛋白，可增加秸秆重5％的尿素。

用本发明处理后的秸秆的有机物消化率可提高

18％。

<REC>

<申请号>=CN93101877.3

<名称>=一种制造碳氢化合物表面活性剂系列的方法

<申请（专利权）人>=刘东升

<发明（设计）人>=刘东升;刘东波

<申请日>=1993.02.27

<地址>=河北省新河县化工实验厂

<摘要>=本发明公开了一种利用改性剂对造纸黑液树脂

进行改性从而得到系列碳氢化合物表面活性剂的方

法。该方法是将C<SUB>4</SUB>～C<SUB>38</SUB>类烷烃、烯烃、芳香烃类化

学物质，如脂肪酸类、氨基酸类、植物蜡类、磷脂类，以

及烷基、芳香基石油表面活性剂类物质中的一种或几

种，与20％～80％的造纸黑液树脂在碱性水溶液中

进行化学反应或复配，反应温度80℃～100℃，常压，

反应1～3小时。利用该方法制造的碳氢化合物表

面活性剂能有效地用于稠油开采、乳化沥青、石油开

采中的三采驱油，其对石油降粘效果显著，乳化能力

强，对30～50万厘泊超特稠油降粘率高达97％～

98％，投入0.18万元，净收益为20.68万元。

<REC>

<申请号>=CN93103100.1

<名称>=新型聚氯硫酸铝及其制备和应用

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=J·D·墨菲;R·舒芬内克;H·苏蒂

<申请日>=1993.02.17

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明有关高碱基度聚氯硫酸铝及其制备方法，

所述聚氯硫酸铝在饮用水、废水处理方面以及在造纸

工业方面是有用的，具有的化学式为

Al(OH)<SUB>a</SUB>Cl<SUB>b</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>c</SUB>M<SUB>b</SUB>N<SUB>e</SUB>

其中：M是一种碱土金属；  N是一种碱金属；  a.b.c.d和e的数值为：  1.95＜a＜2.4；0＜c＜0.15；0＜d＜0.16；  0＜e＜1.7；a+b+2c＝3+2d+e。

<REC>

<申请号>=CN93105134.7

<名称>=一种高温粘结剂及其应用

<申请（专利权）人>=河北省新乐市特种化工厂

<发明（设计）人>=徐文学;徐衍明

<申请日>=1993.04.26

<地址>=050700河北省新乐市开发区新无路2号

<摘要>=本发明涉及一种高温粘结剂及其应用，其特征是

具有如下组分配比：高铝粉50-100份，磷酸10-20

份，高岭土30-60份，水10-25份，应用于冶金、石

油化工、电力、陶瓷、造纸、玻璃、铸造、锅炉等的高温

燃炉、炉窑或燃烧室的砌筑修建。该产品具有无毒、

无害、无污染、无结皮，耐酸碱，耐高温，施工面宽等特

点，喷、涂、抹、填均可，可在≥1100℃的环境温度和正

常的环境温度下施工，可有效缩短修筑周期，比普通

粘结剂修建的热工设备内膛寿命长3-5倍。

<REC>

<申请号>=CN93104276.3

<名称>=低铁硫化钠的制作工艺

<申请（专利权）人>=内蒙古国营巴盟农管局化工厂

<发明（设计）人>=曹引群;辛国栋;王洪博;王尚君;王文凤;刘锡成;李日升;叶茂琮

<申请日>=1993.04.17

<地址>=015200内蒙古自治区巴盟磴口县巴彦高勒镇东升路1号

<摘要>=本发明涉及一种改进煤粉还原硫酸钠工艺制取

低铁硫化钠(硫化碱)的生产方法。本发明方法是在

经煅烧、水浸取后的含硫化钠(粗碱)的浓卤液中加入

除铁剂——硫化钡，除去铁和其他杂质，再经处理和

蒸发浓缩等工艺而制取的低铁硫化钠，其中含铁量小

于0.008％，完全可满足现代工业生产中制革、染色、

造纸等行业中生产高档精制产品的需要。

<REC>

<申请号>=CN93108843.7

<名称>=女用保健纸巾及其制备方法

<申请（专利权）人>=王振国

<发明（设计）人>=王振国;马燕侠

<申请日>=1993.07.26

<地址>=100083北京市海淀区五道口东升园7条26号(院内)

<摘要>=本发明涉及一种保健纸巾，是健康女性非经期外

阴部保健维护专用并加有中药成份的保健纸巾及其

制备方法。它是以天然纤维纸；无纺布或棉、木浆等

作为中药载体；将中药苦参、防风、蛇床子、薄荷等按

配方的比例熬成药液，在造纸的烘干程序前加入或喷

洒在纸上、再烘干、切割、折叠、贴胶、装袋、密封。这

种纸巾使用方便体感舒适、卫生、能消毒杀菌，并对妇

科疾病初期也有治疗效果。

<REC>

<申请号>=CN93109043.1

<名称>=低压操作循环流化床黑液气化系统的工艺与设计

<申请（专利权）人>=燃烧工程有限公司

<发明（设计）人>=M·C·坦卡;E·G·A·达尔奎斯特;S·弗林克

<申请日>=1993.06.18

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种黑液气化系统，可用于替代化学回收单元中

的Tomlinson循环，其操作温度低于灰分的熔化温

度，因此排除了熔体/水反应爆炸的潜在危险。该黑

液气化系统的基础是采用了一种在常压下工作的循

环流化床，从而产生出一种干燥的可回收的盐，同时

还生成了低热能的气体，该气体可用于造纸工艺中

去。

<REC>

<申请号>=CN93108805.4

<名称>=用光合细菌处理造纸废水的方法

<申请（专利权）人>=山西大学

<发明（设计）人>=张肇铬;王梦亮

<申请日>=1993.07.30

<地址>=030006山西省太原市坞城路36号

<摘要>=一种用光合细菌处理造纸废水的方法，是利用光

合细菌净化造纸废水生产单细胞蛋白的方法，原污水

不经过稀释和任何预处理，直接进入该处理系统，通

过厌氧酸化和可溶化两个过程，使废水中木质素和纤

维素等转化为光合细菌的底物，再进入光合细菌处理

系统中转化为光合细菌单细胞蛋白。经处理后的出

水各项指标均达到国家工业污水排放的一级标准。

该水能回用于造纸中漂洗以前的所有工艺。同时，能

生产0.3％的单细胞蛋白，其蛋白含量高，是一种理

想的饲料添加剂和植物生长调节剂。该发明具有投

资少、见效快、占地面积小、处理效果好，具有较大的

环境效益，社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN93109225.6

<名称>=一种纸质尸体苫单

<申请（专利权）人>=马胜利

<发明（设计）人>=马胜利

<申请日>=1993.08.05

<地址>=050000河北省石家庄市和平西路31号

<摘要>=一种纸质的尸体苫单。它以特定的造纸工艺抄

造出吸水性好、有一定湿强度的皱纹纸，经纯中药制

剂对纸张进行处理，赋予纸张良好的消毒灭菌性能，

再经分裁工序，裁剪成合适的尺寸，用做尸体上下的

苫与铺设。这种纸质苫单，成本明显低于以布匹为材

料制成的苫单，且在吸水性和阻菌效果上比较优良。

<REC>

<申请号>=CN93109533.6

<名称>=不饱和单体和糖类的接枝共聚物，它们的生产方法及其应用

<申请（专利权）人>=施托克豪森化学制造有限公司

<发明（设计）人>=F·克劳斯;H·克林梅克

<申请日>=1993.07.02

<地址>=联邦德国克雷菲尔德

<摘要>=本发明涉及水溶性的含有酸基团的接枝共聚物，

该共聚物是至少部分可生物降解的并且是基于糖类

和单烯基不饱和羧酸、磺酸和/或膦酸或这些酸的盐

以及其它可选择加入的单体。本发明进一步涉及在

高达200℃下用游离基聚合引发剂生产接枝共聚物

的方法。本发明还进一步涉及接枝共聚物在含水体

系中的应用，用于结合多价金属离子，抑制水硬度，作

为洗涤剂和清洁剂的添加剂，作为织物助剂、分散剂，

特别用于颜料，以及造纸和制革的助剂。

<REC>

<申请号>=CN93109080.6

<名称>=纸浆离心反冲洗浆机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;张培洲;白津生;金宏;王有旭

<申请日>=1993.07.24

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=本发明涉及一种分离技术的离心反冲洗浆机。

它是由电机带动锥形压浆筒、反冲洗浆筒高速转动。

在离心力、压力筒内冲洗水和过滤筒的共同作用下，

洗涤纸浆，并分离纸浆和废液。本发明的优点是结构

紧凑、洗涤用水少、效率高、废液浓度高，便于废液处

理，可广泛用于造纸和化工产品的离心分离、浓缩及

洗涤作业。

<REC>

<申请号>=CN93110468.8

<名称>=造纸厂草纤维除尘和送燃技术及其装置

<申请（专利权）人>=万有容

<发明（设计）人>=万有容

<申请日>=1993.02.17

<地址>=421005湖南省衡阳电厂

<摘要>=本发明提供了一种造纸厂草纤维除尘和送燃技

术及其装置。它主要用于造纸厂切草房的除尘和将

筛分下来的短、碎、杂、乱草纤维送入锅炉燃烧。本装

置含有一次风机、二次风机、除尘储存器。切草机除

尘器、高效麻石除尘器、草纤维喷管及喷嘴、输送管

道、调节阀门等等。本技术和装置解决了草纤维送燃

和切草房的环境污染等问题，提高造纸质量，有良好

的效益，一个年造纸量1万吨的企业如采用本技术和

装置，每年增产节约价值达30万元。

<REC>

<申请号>=CN93110753.9

<名称>=新型阳离子絮凝剂

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=施秀屏;欧泽深;郑文华;朱红;高敏

<申请日>=1993.04.06

<地址>=221008江苏省徐州市南郊翟山

<摘要>=本发明提供一种新型阳离子絮凝剂，属于污水、

废水处理净化剂；是一种有机复合型阳离子絮凝剂。它是由H<SUB>2</SUB>N(-CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>NH-)<SUB>D</SUB>H与3-氯-1，

2-环氧丙烷制得阳离子絮凝剂聚多胺，再用盐与之

杂交复配的复合物。这种絮凝剂与常规药剂，如聚合

氯化铝(聚铝)、聚合硫酸铁(聚铁)等相比具有用量

低，絮凝沉降速度快，上清水透明度高，絮团沉渣过滤

性好等优点，它还可用作助滤剂。可广泛用于煤矿井

水、选煤厂煤泥水以及石油化工、造纸、制革和印染等

行业的废水处理。

<REC>

<申请号>=CN93111182.X

<名称>=一种湿润状卫生纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=靖大平

<发明（设计）人>=靖大平

<申请日>=1993.05.31

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化路73巷12-141号

<摘要>=本发明涉及一种湿润状的皱纹卫生纸，及其该卫

生纸的制造方法。该制造工艺为：在制浆的同时，加

入1.5—2％重量组分的湿强剂，然后采用常规造纸

工艺生产出大卷皱纹卫生纸，再经过喷雾倒卷处理，

然后进行切割，最后做折叠或小卷密封包装；该湿润

状纸所含水剂的重量百分配比为：洁尔灭0.5—1；制

霉菌素0.7—1.2；天然香料1；水96.8—97.8；该湿润

状卫生纸用于大便时使用，或女性使用。

<REC>

<申请号>=CN93111202.8

<名称>=新型含氯消毒剂发生装置

<申请（专利权）人>=山东工业大学

<发明（设计）人>=施来顺;谢朝仁;刘升沂;夏云

<申请日>=1993.04.22

<地址>=250011山东省济南市经十路73号

<摘要>=本发明属于水质净化处理技术，特别是一种新型

含氯消毒剂发生装置。该装置由原料储存箱、反应

室、加热室、缓冲吸收室、水射器和液位显示器所组

成。该发生装置结构简单，操作方便，运行安全可靠，

设备投资少，运行费用低，可广泛用于饮用水、游泳池

水、医院污水、工业含氰废水、纺织印染、造纸等工业

废水的消毒杀菌处理。

<REC>

<申请号>=CN93112338.0

<名称>=羧甲基淀粉钠的合成新工艺

<申请（专利权）人>=罗纲

<发明（设计）人>=罗纲

<申请日>=1993.02.09

<地址>=200032上海市枫林路362弄4号101室

<摘要>=羧甲基淀粉钠，由淀粉羧甲基化而成，取代度为

0.1—1(干基计算)，粘度为10—1000厘泊(干基计

算，2％浓度，25℃)，在常温下能完全溶于水，稳定性

好，渗透性强，可广泛用于纺织、印染、造纸、食品、医

药、采油等领域。其合成方法为将液碱溶于醇中，加

淀粉成浆，经过熟化后，再加入用液碱中和后的氯乙

酸的醇溶液进行羧甲基化反应，产物经中和、洗涤、干

燥、粉碎制成白色细粉状羧甲基淀粉钠。

<REC>

<申请号>=CN93112337.2

<名称>=用“粘性”粉煤灰作结合剂的全粉煤灰烧结陶瓷制品

<申请（专利权）人>=陈聘珍

<发明（设计）人>=陈聘珍

<申请日>=1993.02.08

<地址>=200000上海市成都南路99弄5号

<摘要>=本发明公开了一种全部用粉煤灰生产的烧结陶

瓷(包括建筑材料)制品，均匀混合“粘性”和无粘性两

种粉煤灰，加水后相互结合时由无粘性粉煤灰中活性

氧化硅、活性氧化铝和“粘性”粉煤灰中经1400℃以

上高温过烧石灰缓期消化生成的氢氧化钙起化学反

应，提高膨胀稳定性和抗裂性后干燥、焙烧成制品。

加造纸黑液等有机、稀释后的水玻璃等化学结合剂能

改善坯料的塑性和强度。本发明制品原料成本低、能

耗少、强度高、容重轻、投资省，减轻施工劳动强度，改

善隔热吸声性能，美化建筑、对电力和建筑工业有

益。

<REC>

<申请号>=CN93112613.4

<名称>=抗菌纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=陈美华

<发明（设计）人>=陈美华

<申请日>=1993.11.24

<地址>=200031上海市建国西路384弄23号

<摘要>=本发明是一种非药物性抗菌纸及其制法，涉及造

纸领域。目前灭菌纸采用药物处理而产生的缺限，提

出一种具有广谱抗菌作用的非药物型的抗菌纸及其

制法。具有抗菌作用持久，应用范围广，适用于进一

步深加工，且对人体无毒、无刺激、无副作用等优点。

<REC>

<申请号>=CN93115265.8

<名称>=一种制浆方法

<申请（专利权）人>=苏圣敏

<发明（设计）人>=苏圣敏;高静儒

<申请日>=1993.12.17

<地址>=266021山东省青岛市松山路16号青医宿舍

<摘要>=本发明提供一种制造纸浆的方法，该方法是将切

料连续送到预浸器中以浓度为3～9％的NaOH溶

液进行喷淋浸润后，直接进入挤浆机进行挤压脱液至

25～35％的高浓干度，挤出的多余碱液返回预浸器，

高浓干度的含碱切料进入蒸球内，并加入适量的镁盐

(助剂)，然后通入一定量的氧气和蒸汽，在保压情况

下进行气相氧化蒸解，放球后即得漂白的化学浆。所

使用的原料为草类、棉类、麻类。

<REC>

<申请号>=CN93115205.4

<名称>=一种造纸打浆设备转子和定子

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.04

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本发明公开了一种造纸打浆设备转子和定子，属

造纸机械领域。本发明主要是转子和定子由具多棱

柱体形状的摩擦块和金属母体结合而成，摩擦块与金

属母体间有一个或一个以上的结合平面，摩擦块选用

硬质合金材料(或陶瓷材料)与金属母体间可用铜焊

焊接而成，本发明主要克服了现有技术的转子和定子

使用寿命短，制造使用成本高等问题，可广泛应用于

造纸行业的各种浆处理设备中。

<REC>

<申请号>=CN93117020.6

<名称>=利用双氰胺工业废渣制取轻质碳酸钙

<申请（专利权）人>=屠志康

<发明（设计）人>=屠志康

<申请日>=1993.09.08

<地址>=浙江省衢州市依锦坊21号

<摘要>=本发明是一种双氰胺工业废渣的利用方法，是在

运用自然或机械脱水，高温烘灼，风选或筛分等工艺

手段，除去其中所含的水分，河砂，含氮有机物等杂

质，制取含碳轻质碳酸钙的基础上，采用燃烧脱碳法

进一步分离其中所含的游离碳素成分，将其提纯成为

高纯度的轻质碳酸钙化工产品，其质量和性能完全与

以石灰石为原料的传统工艺生产的轻质碳酸钙相当，

可作为填充剂广泛地应用于橡胶、塑料、涂料、造纸、

装饰保温材料等轻工制品的生产，取得满意的使用效

果，从而大大提高产品的应用范围和使用价值。

<REC>

<申请号>=CN93117382.5

<名称>=人造土壤组合物以及在坡地表面种植植物的方法

<申请（专利权）人>=金永求

<发明（设计）人>=金永求

<申请日>=1993.07.31

<地址>=韩国汉城特别市

<摘要>=公开一种人造土壤组合物以及一种在斜坡表面，

特别是切割岩层表面种植植物的方法。该人造土壤

组合物包括例如泥炭土、粒状土壤，由处理的城市废

料形成的污水沉积物以及由脱水纤维材料并且是木

浆造纸的副产品形成的浆状淤泥。该人造土壤施用

在固定到切割岩层斜坡表面的网格上，植物种植在人

造土层中。试验表明，人造土壤与天然土壤相比提高

了对倾斜表面的粘着力，促进植物生长并在更大的程

度上，保持水分而不会由于排出水中化合物的侵蚀造

成环境危害的结果。最好各种成分浓度分别为以下

重量％，泥炭土(10-30％)、粒状土壤(10-30％)、

污水沉积物(40-60％)以及浆状淤泥(25-44％)。

<REC>

<申请号>=CN93118137.2

<名称>=变转速提高粉磨效率的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;广东佛陶集团股份有限公司石湾建国陶瓷厂

<发明（设计）人>=刘卫东;陈雄飞;招振华

<申请日>=1993.09.24

<地址>=510641广东省广州市五山华南理工大学

<摘要>=本发明属于粉磨工艺技术。它克服了以恒定转

速的调整来提高粉磨效率的传统方法的不足之处，而

提供了一种变转速提高粉磨效率的方法。总结出采

用转速比与时间比的对应关系来表达的分段变转速

规率。在启动段、混合均化段、冲击粉碎段、冲击兼研

磨段和研磨段中的转速比分别为0.16～0.87、0.67～

1.10、0.90～1.35、0.67～1.21和0.54～1.00；时间比分

别为0.10％～0.50％、0.50％～8.30％、8.30～

21.88％、14.70％～29.17％和50.00～67.60％。本方

案可广泛用于陶瓷、搪瓷、造纸、冶金、化工及选矿等

工业。

<REC>

<申请号>=CN93119016.9

<名称>=处理造纸废水的菌种及培养方法

<申请（专利权）人>=山西大学

<发明（设计）人>=张肇铬;王梦亮

<申请日>=1993.10.15

<地址>=030006山西省太原市坞城路36号

<摘要>=处理造纸废水的菌种及培养方法，包括木霉

(Trichoderma Vlride)的突变株CGMCC NO 0191

和光合细菌混合培养物CGMCC NO 0192。其中

木霉的突变株CGMCC NO 0191的变异特性是对

硫化物有很高的忍耐力，其纤维活酶不受硫化物的影

响，对草浆造纸废水有很强的适应能力，木霉的突变

株CGMCC NO 0191、产生的代谢物由光合细菌混

合培养物CGMCC NO 0192全部转化为自身的单

细胞蛋白质。

<REC>

<申请号>=CN94100130.X

<名称>=胺-硫醇链转移剂

<申请（专利权）人>=罗姆和哈斯公司

<发明（设计）人>=T·F·美卡鲁姆;B·温斯坦

<申请日>=1994.01.04

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=提供了具有胺-硫醚端基部分的聚合物。通过

在含水加聚反应中用胺-硫醇作链转移剂赋予胺-硫

醚端基部分。这类聚合物用作无机分散剂、用作锅炉

水、冷却塔、反渗透应用、炼糖、造纸、地热工艺和油井

用的水处理添加剂，以及用作助洗剂的洗涤剂添加

剂、抗膜剂、分散剂、熬合剂和结壳抑制剂。

<REC>

<申请号>=CN94100867.3

<名称>=以废治废法

<申请（专利权）人>=张品贤

<发明（设计）人>=张品贤

<申请日>=1994.01.21

<地址>=322100浙江省东阳市湖溪镇社稷路15号

<摘要>=一种以废治废的方法，属于废水处理新工艺方

法。目的在于提供一种用废弃物配制成多种复合凝

聚剂作为废水处理的新工艺方法。应用上述凝聚剂

可以处理印染、造纸、皮革、食品、化工等行业的工业

废水。本发明与已有技术相比，其优点在于凝聚沉淀速

度快，净化效率高，工艺简单，能耗低，处理成本低，并

且能处理较多种类的废水。经处理后的废水，出水可

达到国家允许排放的标准。水固易分离，无二次污

染。

<REC>

<申请号>=CN94102152.1

<名称>=氢化松香的制造方法

<申请（专利权）人>=木下隆太郎

<发明（设计）人>=木下隆太郎

<申请日>=1994.02.28

<地址>=日本芦屋市

<摘要>=本发明提供了一种将松香经加氢还原并提纯后

再次加氢还原制造氢化松香的方法。根据本发明的

方法，能够获得外观色淡(色调近于无色、至少是

HARSEN50)，且具优良的耐加热稳定性和耐气候性

的氢化松香。如此得到的氢化松香适用于造纸胶料、

油漆、印刷油墨、合成橡胶用乳化剂、橡胶或塑料改质

剂、粘接合剂、橡皮膏等，并可提高上述最终产品的应

用价值。本发明的方法只需使用一套装置并且氢气

初期压力可较低，因此可节省设备成本和操作费用。

<REC>

<申请号>=CN94101325.1

<名称>=电斩光近红外水分仪

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=章荣根;孙优贤

<申请日>=1994.01.31

<地址>=310013浙江省杭州市玉泉

<摘要>=“电斩光近红外水分仪”是造纸自动控制中用来

自动检测纸张水分的装置。该装置采用水分、参比探

测器直接接收透过纸张的红外光，通过电调制实现斩

光，将获取的水分、参比、背景信号以及经调制后的水

分与参比的合成主信号输入主机，由主机进行数据处

理并显示纸张水分值。由于该水分仪是以电调制实

现斩光，与现有的机械斩光水分仪相比，它无转动部

件，所以无噪声，运行可靠，且测量精度高，适宜于快

速走纸。

<REC>

<申请号>=CN94101280.8

<名称>=造纸黑液的处理装置

<申请（专利权）人>=胡扬五

<发明（设计）人>=胡炳怡;胡扬五

<申请日>=1994.02.07

<地址>=325000浙江省温州市黎明西路2弄8号5幢302

<摘要>=本发明有关一种环保水处理技术中的造纸黑液

处理装置，设有电解槽，由离子膜隔设成阴极室和阳

极室，在阳室的高位和底部设置循环管和冲流泵，并

在阳室的顶部设置括渣器，结构简单，投资成本低，且

规模不限，采用电解处理法，效果佳。

<REC>

<申请号>=CN94103093.8

<名称>=工业化生产蔗渣新闻纸

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区南宁制糖造纸厂

<发明（设计）人>=傅汝文;熊可模;邓启群;殷进海;陈载华;梁秋生;黄济玉;李济儒;黄敏;李百鸿;吴兆波;曹美兰;黄朝安

<申请日>=1994.03.28

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

<摘要>=本发明是工业化生产蔗渣新闻纸。它是以糖厂

的甘蔗渣经过两级除髓后、湿法散料堆存，烧碱法制

浆和常规三段漂白工艺的漂白蔗渣浆为主要原料，掺

入磨木浆和化学木浆配比，三种浆料分别疏解、打浆、

配合后，经筛选、净化，在1760长网多缸抄纸机上抄

造蔗渣新闻纸。本发明生产的蔗渣新闻纸，经国家纸张质量监督

检验中心检测：达到GB1910-89的Cs等级标准，而

且成本低，可以节约木材资源52％以上，减少国家外

汇支出，经济效益与社会效益显著，对甘蔗综合利用

及发展非木材纤维原料造纸领域有重要的意义。

<REC>

<申请号>=CN94103580.8

<名称>=水溶性纤维的生产工艺

<申请（专利权）人>=北京维尼纶厂

<发明（设计）人>=任学方;王本瑞;王金生

<申请日>=1994.03.21

<地址>=101301北京市顺义县牛栏山

<摘要>=本发明涉及一种纺织、造纸用水溶性纤维的生产

工艺，该工艺包括原液溶解、一次过滤、脱泡、二次过

滤、纺丝、热处理、切断、后处理、包装等工序，其特征

是以国产高分子PVA为原料，原液溶解后，对其原

液进行改性，降低聚合度，使制出的纤维具有溶于不

同温度水中的性质；纺丝时通过控制原液浓度和粘度

解决可纺性的问题。本发明的优点是采用国内来源

丰富的普通高分子PVA替代进口原料，节约了大量

外汇，原液的可纺性、纺丝稳定性及批间重复性均较

好，成品纤维性能优异，喷丝头更换率由原来的

200％下降到30％左右。

<REC>

<申请号>=CN94103044.X

<名称>=草片分选机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;白津生;金宏

<申请日>=1994.03.19

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=一种造纸用草片分选机，属于分离技术领域，本

发明主要是采用调风百叶窗，梯级振动筛，草叶捕集

网，配以螺旋散料机，双联封闭出料机，引风机等，应

用正吹扩散，重力沉降分离，振动筛选及网的分选作

用，分离草片，去除谷粒、土、砂石、草叶及草节、本发

明的优点是结构紧凑，耗能少，可广泛用于造纸用稻

麦草原料及其它草类原料的筛选。

<REC>

<申请号>=CN94103662.6

<名称>=桦木CTMP生产新闻纸工艺方法

<申请（专利权）人>=吉林造纸厂

<发明（设计）人>=曹宪斌;刘庆和;李秉举;刘世举;肖树军;韩刚;李采京;戴云;王金香;常洪波;范玉生;赵玲

<申请日>=1994.03.31

<地址>=132002吉林省吉林市昌邑区林荫路9号

<摘要>=本发明涉及的是桦木CTMP生产新闻纸成浆工

艺方法。属新闻纸成浆生产工艺方法领域。针对着

木材资源日趋短缺和价格升高的现状，为造纸行业开

发一个新材种成为当务之急。本发明在杨木CTMP

生产工艺的基础上针对着桦木的特点在木片规格，木

片预热处理条件，盘磨机磨浆条件，采用了新的技术

方案。使桦木CTMP的各项技术指标均达到了目前

国际杨木CTMP的指标完全满足了配抄胶印新闻纸

的需要。

<REC>

<申请号>=CN94103650.2

<名称>=一种苎麻、构树皮快速脱胶助剂及工艺

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=余席茂;余湘嶷

<申请日>=1994.04.14

<地址>=430072湖北省武汉市珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种用于纺织、造纸领域中苎麻

(含野苎麻)和枸树皮脱胶的脱胶助剂及其相应的脱

胶工艺，本发明采用过氧化氢和酸性化合物联合作助

剂，可在低温85～100℃、常压下煮炼，耗碱量低(90

—120公斤/吨精干麻)，煮炼时间短(1—2小时)，能

耗低。与生产中已采用的工艺相比，综合成本可降低

800—1400元/吨精干麻，精干麻的制成率可提高3

—5％，且无环境污染，废水中只含少量磷酸钠(0.1—

0.2克/升)，从废水中可获得副产物果胶，而且可实

现生产自动化、连续化。本发明具有显著的经济效益

和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN94103070.9

<名称>=盐度试纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院青海盐湖研究所

<发明（设计）人>=肖应凯;刘卫国;周引民

<申请日>=1994.03.09

<地址>=810008青海省西宁市新宁路7号

<摘要>=盐度试纸是综合现在各种试纸性能特点的基础

上设计的一种同时含有离子交换剂和酸碱指示的试

纸。制造时是首先将粉碎后的离子交换剂加到纸浆

中，然后按传统的造纸工艺制成滤纸，再在滤纸的一

部分浸制或喷洒上不同显色范围的酸碱指示，即制得

盐度试纸。这种试纸集元素试纸和pH试纸的功能

于一体，能在任何场合快速测定水溶液中的总盐度和

个别阳离子、阴离子的浓度。特别适合于野外、厨房

等的现场盐度测定。

<REC>

<申请号>=CN94105460.8

<名称>=钞票防伪法

<申请（专利权）人>=韦崇钦

<发明（设计）人>=韦崇钦

<申请日>=1994.05.16

<地址>=537213广西壮族自治区桂平县罗播乡凤镇村镇安屯

<摘要>=本发明钞票防伪法，是在造纸时植入由磁性粉末

构成的图像或可检信息的办法，来防止伪造钞票，也

可以造成具有图象特征的厚薄不等钞票纸，使伪造者

极难伪仿或容易被发现，从而防止伪币出现。在鉴别

真伪票时，亦不需要昂贵的专用设备。

<REC>

<申请号>=CN94107673.3

<名称>=制备取代酰胺基烷基磺酸类的方法

<申请（专利权）人>=方景昌

<发明（设计）人>=方景昌

<申请日>=1994.07.06

<地址>=350003福建省福州市铜盘路后营35号化工宿舍

<摘要>=本发明公开了一种以叔丁醇为原料制备取代酰

胺基烷基磺酸类的方法，具体是在二氯甲烷溶剂中，

依次加入相应的反应物，冰醋酸、发烟硫酸、叔丁醇和

水以及丙烯腈类化合物，通过控制工艺条件及加料顺

序，使之反应完全，使用常减压蒸馏方法除去溶剂及

过量的原料，用无水乙醇把粗产品从母液中析出；本

发明提供了一种新的重结晶精制方法，从而大大简化

了工艺流程，此产品适用于石油开采、造纸及纺织品

等。

<REC>

<申请号>=CN94108439.6

<名称>=新闻纸木原料的机械除皮和去木质外表层的生产工艺方法

<申请（专利权）人>=丁广德

<发明（设计）人>=丁广德

<申请日>=1994.07.17

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区安通四道街21号

<摘要>=一种新闻纸木原料的用机械除皮和去木质外表

层的生产工艺方法及设备，属于造纸木材剥皮的方法

和设备。先用40％以上含水量木材去节后再进入沿

形态弹压限量限位不伤损或少伤损木质的剥皮机，剥

净皮。最后进入靠弹压力切入的以定量限位控制吃

刀深的沿形态削木质外表层机，削去木质外表颜色

层。采用本发明的方法及机组设备，克服了现有一道

工序同时完成去皮去木质层，木损大等不足。

<REC>

<申请号>=CN94108121.4

<名称>=铜配合物偶氮化合物和使用所述化合物染色的方法

<申请（专利权）人>=日本化药株式会社

<发明（设计）人>=田部井达;菊地钊;菅谷邦夫

<申请日>=1994.07.01

<地址>=日本东京

<摘要>=公开了一种下式表示的铜配合物偶氮化合物和

用该化合物对造纸物和纤维素纤维或含纤维素的纤

维染色的方法。在不使用二甲氨基苯胺-认定为1类规定的化

学物质(日本)的有毒化学品的条件下，造纸物和纤维

素纤维可以染成具有饱和色和良好的坚牢度的中

蓝。

<REC>

<申请号>=CN94110010.3

<名称>=新型油墨清洗剂

<申请（专利权）人>=张海满

<发明（设计）人>=张海满

<申请日>=1994.01.10

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区路官街永善小区五号楼241号

<摘要>=一种新型油墨清洗剂，以天然动、植物油或造纸

副产品为原料，与化学合成物质及适量香精混合加工

而成，无毒，无味，防燃，使用后无污染，适用于印刷机

印板、橡胶板、墨辊的油墨清洁及操作人员手上的油

墨清洗。

<REC>

<申请号>=CN94108488.4

<名称>=再生纸造纸污水净化方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=廖泰泉;康媞;李明;彭瑛;张秋云

<申请日>=1994.07.27

<地址>=510631广东省广州市石牌

<摘要>=再生纸造纸污水净化方法。本发明方法采用物

理化学混凝机理及流体力学分离原理，在污水中加入

聚合硫酸铁、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺三种混凝药

剂，在污水中有机污染物析出并将悬浮杂质混凝、沉

降、过滤及浓缩等过程集中于一个净化器内快速完

成。本发明方法工艺简单、操作方便、处理成本低、净

化率高、占地面积小，经处理后出水完全达到排放标

准，而且达到再生纸造纸工业用自来水的水质要求，

可循环回用。

<REC>

<申请号>=CN94110887.2

<名称>=木质素溃散剂及其应用

<申请（专利权）人>=湖南大学

<发明（设计）人>=吕卫钧;程厚义;刘月秋

<申请日>=1994.03.22

<地址>=410082湖南省长沙市河西湖南大学

<摘要>=本发明提供的木质素溃散剂及其应用属于铸型

材料的特种添加剂，是由从碱性纸浆黑液中分离出来

的副产品木质素干粉为溶质，NaOH水溶液为溶剂

配制而成。将木质素溃散剂与水玻璃配制成木质素

水玻璃，进一步再与水玻璃砂的其它组分一起配制成

木质素水玻璃砂，用作铸造的造型(芯)材料，本发明

不仅将造纸工业环境治理的副产品变为铸造工业材

料，变废为宝，而且可以显著降低铸造水玻璃型(芯)

砂的残留强度，提高溃散性，最终达到提高铸件清砂

效率，铸件质量和旧砂回收率，提高经济效益，减轻废

砂对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN94111503.8

<名称>=张力控制装置

<申请（专利权）人>=南京航空航天大学

<发明（设计）人>=李素芬

<申请日>=1994.11.25

<地址>=210016江苏省南京市御道街29号

<摘要>=本发明涉及对各种可卷绕产品在卷绕过程中的

张力进行控制的装置。它由转角传感器2及其控制

器6配合磁粉制动器5而构成，与以往采用荷重传感

器及张紧辊、固定辊等组成的张力控制装置相比，结

构大大简化，安装使用方便，可靠性提高而成本降低，

控制精度可达1％，阻尼力紧跟产品卷径变化而变

化。它适用于纺织、印染、造纸、印刷、塑料挤膜、拉

丝、磁带、电线电缆等各种厚薄产品的卷绕过程。

<REC>

<申请号>=CN94112413.4

<名称>=灰铸铁气焊冷焊法

<申请（专利权）人>=展洪胜

<发明（设计）人>=展洪胜

<申请日>=1994.07.27

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区云峰街一段五号

<摘要>=灰铸铁气焊冷焊法，包括焊丝、保温剂的改进，特

点是采用与焊件相同的母材，适当增加母材中C、Si、

Mn、S、P五种成分含量的方法配制焊丝，焊后覆盖电

石风化粉保温，使焊缝及其周边与原铸铁颜色一致，

强度相同，并可机械加工及表面淬火，十分适合机床

床身导轨，发动机壳，造纸烘缸等灰铸铁件缺陷的焊

补。

<REC>

<申请号>=CN94111968.8

<名称>=工业废水处理高效复合混凝剂

<申请（专利权）人>=四川省遂宁市环保实业公司

<发明（设计）人>=杨烈贵;吴南生;黄林庆;刘德绪

<申请日>=1994.11.05

<地址>=629000四川省遂宁市遂州南路43号

<摘要>=本发明是工业废水处理高效复合混凝剂，用高铝

水泥、铝灰、污泥灰混合，加入电镀废酸、工业盐酸、

水，使其充分反应后再加入石灰或盐酸调整pH值为

3-3.5复合制成。具有设备简单、费用低、使用方

便，易于工业化生产；废水处理混凝速度快、效果好，

能去除浊色、COD、BOD、硝基苯、酚类有机物质，对

硫化物的去除有特效等特点。适用于化工、印染、制

革、造纸等多种工业废水处理。

<REC>

<申请号>=CN94113158.0

<名称>=高效砂浆外加剂

<申请（专利权）人>=王令久

<发明（设计）人>=王令久

<申请日>=1994.12.01

<地址>=412000湖南省株洲市大塘冲1村13栋3单元116号孙斗山转

<摘要>=本发明涉及建筑用的砂浆外加剂，它是以造纸的

下脚料苇浆废液为主要原料，配以纯碱、松香、三乙醇

胺组成的胶状液体或粉状体，其特征是在外加剂中配

有塔尔油和十二醇硫酸钠两种成分，使其增大砂浆流

动性，破坏水泥颗粒产生的絮凝组织，减小有害气孔

的数量，提高砂浆强度和粘结性能。具有良好的强

度，大大改善砂浆和易性，本发明适用于水泥砂浆和

石灰砂浆，并能取代混合砂浆中的石灰，节约水泥，其

经济效益和社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN94114148.9

<名称>=造纸黑液混凝液复合脱水过滤机

<申请（专利权）人>=山东省沂水县造纸厂

<发明（设计）人>=刘庆田;马德恒;刘庆光;徐庆利;鞠富林;魏学运;赵焕进

<申请日>=1994.10.29

<地址>=276400山东省沂水县城西

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液混凝液复合脱水过滤

机，属污水处理设备技术领域，它由装于机架前端的

上料部分、机架主体上的脱水部分、机架尾端的卸料

部分和机架一侧的动力传动部分所构成。本实用新

型设计新颖，结构合理，操作简便，耗能低、效率高，每

天每平米机面可实现20立米黑液的固液分离，经处

理的水可以循环使用，有效地解决了造纸黑液的污染

问题，是目前一种较为理想的污水处理设备。

<REC>

<申请号>=CN94113133.5

<名称>=烟用降焦、滤毒复合材料及其制备工艺

<申请（专利权）人>=金龙湖海泡石综合开发有限公司;安慧

<发明（设计）人>=安慧;石云良;黄俐君;冯光雄;安俊

<申请日>=1994.11.19

<地址>=410007湖南省长沙市韶山路40号三楼

<摘要>=本发明公开了一种烟用降焦、滤毒复合材料及其

制备工艺。复合材料包含海泡石、废烟末、CMC、甘

油、磷酸、柠檬酸钾、活性炭、香料、色素。用挤压法、

稠浆法或造纸法加工成薄片后切丝，再加入烟草中生

产香烟。可以使香烟中的焦油、苯并芘，一氧化碳、丙

酮等有害物质的含量降低，改善香烟质量，还可利用

废烟末降低生产成本。本发明的生产工艺简单、容易

实施。

<REC>

<申请号>=CN94115807.1

<名称>=十二烯修饰淀粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=山西省农业科学院农产品综合利用研究所

<发明（设计）人>=张苏社;周柏玲

<申请日>=1994.08.18

<地址>=030031山西省太原市农科北路6号

<摘要>=本发明提供一种十二烯修饰淀粉，其通式如上：本发明以十二烯淀粉作为填充淀粉，既保持了其

生物降解性，又增强了与聚乙烯的结合力，从而提高

了淀粉聚乙烯膜的力学性能。本产品不仅可作为塑

料填充用淀粉，而且可用于纺织上浆，造纸施胶、医药

化工等许多行业。

<REC>

<申请号>=CN94116982.0

<名称>=用亚铵法制浆废液生产饲用舔砖和草饼的方法

<申请（专利权）人>=张晓典;刘敏雄;赵时来;曲连成

<发明（设计）人>=刘敏雄;赵时来;王贤;张晓典

<申请日>=1994.10.21

<地址>=100871北京市海淀区北京大学全斋115号

<摘要>=本发明涉及一种用亚铵法制浆废液生产饲用舔

砖和草饼的方法。它是利用在造纸工业中亚铵法制浆废液经提取、

过滤、蒸发、浓缩后，与玉米、麸皮、草粉、食盐、磷酸

钙、碳酸钙和防腐剂制成饲用舔砖；与秸杆制成饲用

草饼。本制作方法简单易行，充分利用了造纸工业中亚

铵法制浆废液，因此价格便宜，可充分利用于冬春之

交的牛、羊饲养或救灾急需。

<REC>

<申请号>=CN94116870.0

<名称>=用于制纸箱的冲孔机用废物去除装置

<申请（专利权）人>=日本铸模钢铁株式会社

<发明（设计）人>=竹内孝之

<申请日>=1994.09.02

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种用于制造纸箱用的冲孔机用废物去除装置，

用于将带有冲孔线的板材废物区和产品区相互分开，

冲孔线包括位于板材上的切口部和保留部，以及被插

入到相互靠近的上模件和下模件之间，借助于从模件

之一上下伸的冲孔件，下压废物区和撕下保留部以从

板材上去除废物区。在要与废物区表面相接触的冲

孔件表面上形成多个槽，以便在有规律间隙的槽之间

形成加压部。

<REC>

<申请号>=CN94118775.6

<名称>=导电发热用的碳纤维复合纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=浦子荣

<发明（设计）人>=浦子荣;王培华;杨晓平

<申请日>=1994.12.06

<地址>=100029北京市和平里北口北京化工大学101信箱

<摘要>=本发明涉及到一种新型的面状导电发热用的碳

纤维复合纸材料及其制备方法，该复合纸是以碳纤维

为导电相，以纤维素浆粕为基体，经过碳纤维长丝短

切，用分散剂水相分散，再与分散均匀的纤维素混合，

按常规的造纸工艺制备而成。本发明的导电发热用

的复合纸具有轻质、体积小、散热均匀、安全、热效率

高、适用性广的特点，可广泛地用于工业或家庭中心，

达到取暖、保温和加热目的。

<REC>

<申请号>=CN94191896.3

<名称>=用霉实假单胞菌胆甾醇酯酶水解胆甾醇酯的方法

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=M·巴夫德

<申请日>=1994.03.30

<地址>=丹麦巴哥斯瓦特

<摘要>=一种用胆甾醇酯酶处理胆甾醇酯来水解胆甾醇

酯的方法，该酶可得自霉实假单胞菌菌或其突变菌株

或变种，该酶具有下列N-末端氨基酸序列：Ala-Asp-Asn-Tyr-Ala-Ala-Thr-Arg-Tyr-

Pro-Ile-Ile-Leu-Val-His-Gly-Leu-Thr-Gly

-Thr-Asp-Lys-Tyr-Ala-Gly-Val-Leu-该酶也可以是具有与从霉实假单胞菌FERM

BP-1051得到的胆甾醇酯酶相同的胆甾醇酯酶活性

和免疫化学性质的酶。这种方法可用于例如蛋类、造

纸纸浆、甾醇、羊毛脂以及清洁目的的处理。

<REC>

<申请号>=CN94193719.4

<名称>=稳定的聚烯烃蜡的水分散体

<申请（专利权）人>=BASF公司

<发明（设计）人>=M·W·米勒;P·克林格赫弗;S·怀斯

<申请日>=1994.08.27

<地址>=联邦德国路德维希港

<摘要>=稳定的聚烯烃蜡水分散体，包括A)5-65％重量

的具有平均颗粒大小为1-50μm的和酸值为小于

5mgKOH/g蜡的聚乙烯蜡或聚丙烯蜡和B)0.5-

20％重量的用1-50mol的具有2-4C原子的1，2-

环氧烷转化了的甘油酯作为分散剂，该甘油酯为主要由

乙烯性单

不饱和或不饱和的C<SUB>16</SUB>-C<SUB>22</SUB>-一元羧酸所生

成的酯，此酸还可以含有羟基。该分散体适用于制造

地板蜡和石料上光剂、鞋油、汽车保护剂、印刷油墨、印

染浆料、油漆、包装、润滑脂、凡士林、拉丝剂(drawing agent)、电器元件的

密封材料和绝缘材料、水溶性木料清漆、热熔性涂层、化妆品

和牙膏，用于塑料加工，用于造纸和用于防蚀，用于织物

和纱线处理和皮革的加工以及有色金属的冷铸、压铸和离心铸造时作为分型剂。

<REC>

<申请号>=CN95103029.9

<名称>=制浆造纸废水的处理方法及其反应池

<申请（专利权）人>=刘相才

<发明（设计）人>=刘相才

<申请日>=1995.04.03

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街312号沃特公司

<摘要>=本发明涉及的是一种废水的处理方法及专用设

备。制浆造纸废水与反应塔回流的污泥、污泥脱水再

生装置产生的再生的净水剂液体一起引入污泥浓缩

池，出污泥浓缩池的废水引入反应塔，投加净水剂，出

反应塔的废水再引入多层滤池，出多层滤池的水排放

或回收，出反应塔的污泥回流至污泥浓缩池经浓缩后

引入污泥脱水再生装置，加入酸性脱水再生剂进行处

理。工艺简单，设备投资少，运行成本低，经处理后的

废水和污泥均可回收利用。

<REC>

<申请号>=CN95103346.8

<名称>=利用烟杆生产强韧纸板工艺技术

<申请（专利权）人>=云南工业大学

<发明（设计）人>=徐坚颖;樊瑜瑾;曲桉;程幼学

<申请日>=1995.04.13

<地址>=650051云南省昆明市环城东路255号

<摘要>=本发明涉及到造纸工艺技术。本工艺由以下步

骤组成：一、将新鲜烟杆经压榨机，挤出其中水份，切

断；二、通过机械方式除去烟杆中的髓芯；三、调节原

料烟杆pH值，使其小于5或者大于8；四、将上述原

料打包，备料贮存；五、将原料加碱进行快速蒸煮；六、

上述浆料通过打浆机后，进行洗浆、筛浆，筛渣反回打

浆机，又经浓缩、除砂后，进行抄纸板。本工艺技术针

对烟杆的特性，设计出一套独特的防烟杆霉变、除髓

及处理烟杆中长短纤维技术，使得以烟杆为原料工业

化生产强韧纸板成为可能。

<REC>

<申请号>=CN95103442.1

<名称>=一种利用废次烟叶及梗杆生产香烟的方法及产品

<申请（专利权）人>=王国寰;何成才

<发明（设计）人>=王国寰;何成才

<申请日>=1995.05.03

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路124-1号

<摘要>=本发明公开了一种利用烟梗、烟杆、废次烟叶生

产无毒香烟的方法，该方法包括将所述原料切碎，提

取出焦油和烟碱，加水搅拌成浆，按造纸的方法制成

片，烤干，加入香料等，切丝，卷制成香烟。本发明的

方法有效地利用了烟草工业废弃的物料，变废为宝，

利国利民，而且制得的香烟基本不含焦油这种有害物

质，有极大的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN95105234.9

<名称>=漂白蔗渣浆生产铜版原纸

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区南宁制糖造纸厂

<发明（设计）人>=傅汝文;殷进海;熊可模;陈载华;林大南;梁秋生;黄济玉;李济儒;梁宁森;吴兆波;曹美兰;李百鸿;黄敏;潘礼;石德庆;谢建斌;黄朝安

<申请日>=1995.05.03

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

<摘要>=漂白蔗渣浆生产铜版原纸，是以甘蔗渣经两级除

髓、湿法散堆贮存，烧碱法蒸煮和三段漂白工艺制成

的漂白蔗渣浆为主要原料，配入化学木浆，通过抄纸

机抄造铜版原纸。本发明生产的铜版原纸，质量符合QB1705-93

标准，充分利用丰富的甘蔗渣原料，减少化学木浆用

量70％以上，节约外汇支出，降低铜版原纸生产成

本，对糖厂的甘蔗渣综合利用与发展非木材纤维原料

造纸领域具有重大意义，经济效益和社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN95104890.2

<名称>=制浆废液的综合处理方法

<申请（专利权）人>=刘相才

<发明（设计）人>=刘相才

<申请日>=1995.05.14

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街312号沃特公司

<摘要>=本发明涉及的是一种污水的处理方法。废液先

引入预处理池，调pH值至9～10进行预处理，再引

至湿式除尘器，出除尘器的废液引入反应塔并向其中

投加净水剂进行处理，再引入过滤池，出反应塔的污

泥进行再生过滤。本发明的方法结合造纸、化纤等行

业的特点、设计污水处理方法，具有综合治理、节省水

源、降低能耗和运行成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN95105702.2

<名称>=造纸机中具有MB单元的混合成型器

<申请（专利权）人>=维美德纸张机械公司

<发明（设计）人>=海基·伊维斯帕;吉雅基·贾科拉;阿里·林苏里;厄基·帕坦恩;苏里·维卡萨罗

<申请日>=1995.05.10

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一造纸混合成型器包括一下网环线(10)，它在成

型区有一段单网起始部(10a)，位于(10a)处的下网

内有脱水元件(12)，之后是导网和脱水元件(13，

100，15，16，17，18，19)；一上网装置，它有一由导轨

(21，21a，21b)引导的上网(20)，它由胸辊(21a)引导

置于已成型的纸浆层(W<SUB>0</SUB>)上。夹网起始区有一导向

和成型辊(13)，夹网区设有脱水和成型单元(100)，它

包括加载压力装置(14)和脱水及支撑单元(22)，(14)

和(22)内有成组凸肋(28，33a，33，33b)，它们相互抵

靠加压。

<REC>

<申请号>=CN95107508.X

<名称>=二组分物质各组分含量的联合在线测量方法及所用装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=沈毅;王艳

<申请日>=1995.06.23

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街309号

<摘要>=本发明是一种用于在线测量薄型带状两组分物

质中各组分含量的测量方法及其所用装置，它采用两

个不同的放射源，设置两个探测器，还包括单片机及

显示电路，待检测的物质置于两个放射源和两个探测

器之间，借助于不同种物质对射线，特别是γ射线的

质量衰减系数不同的特点，选择两组射线，测出射线

穿过被测物质的衰减率，经软件处理即可得出各组分

含量，本发明适用于造纸工业、冶金工业、轻工或航空

航天复合材料制做等领域。

<REC>

<申请号>=CN95107495.4

<名称>=多效农艺营养纸膜

<申请（专利权）人>=天津市园艺工程研究所

<发明（设计）人>=郭富常;王士葆;李晓东;王立群;尹立荣;但汉斌;屈鸿钧;孟广云

<申请日>=1995.07.17

<地址>=300192天津市南开区航天道26号

<摘要>=本发明提供的方法是以植物纸浆为基本原料，纸

浆中加入强湿、防腐、染色等物质，利用常规造纸法，制造出

多效农艺营养纸膜原纸，在原纸上按科学比例涂布营养元素、

杀菌剂，做成多效农艺营养纸膜，这种纸膜用于露地和温室设

施园艺栽培可取代地膜使用，因其在栽植60天左右自然降

解，不但克服了地膜带来的农田污染，长期使用对改良土壤能

起到很好的作用。

<REC>

<申请号>=CN95108605.7

<名称>=抗菌组合物

<申请（专利权）人>=索玛株式会社

<发明（设计）人>=船津亮二

<申请日>=1995.07.26

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及一种新型抗菌组合物，它在使用大量

水的不同工业领域中如在造纸工业的白水系统中非

常有用。本发明的组合物是一个三组分组合物，包

括：(A)一种异噻唑酮化合物的无机盐络合物，例如

5-氯-2-甲基-3-异噻唑酮硝酸镁和2-甲基-3-异

噻唑酮硝酸镁，与选自下列物组中的两种化合物相混

合，该物组包括(B)三溴硝基甲烷，(C1)第一个溴硝

基醇，例如2，2-二溴-2-硝基乙醇，和(C2)第二个溴

硝基烷二醇，例如2-溴-2-硝基-1，3-丙二醇。

<REC>

<申请号>=CN95108869.6

<名称>=一种高倍吸水树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京市高精树脂厂

<发明（设计）人>=杨光彦

<申请日>=1995.08.31

<地址>=101300北京市顺义县南法信乡工业开发区

<摘要>=本发明公开了一种高倍吸水树脂，该树脂由腈纶

厂废料聚丙烯腈胶块为主要原料，用碱水解后加交联剂、载体

聚合，干燥后粉碎，密封包装而制得。所制得的树脂吸水率可达

500～1000倍，还有优异的保水性能，既使受到挤压水也不会离

析出去，而且成本远低于现有的吸水树脂，可广泛用于农牧、医

学、卫生、建筑、化工、造纸、石油钻井、飞播造林、科研等

各个领域。

<REC>

<申请号>=CN95110218.4

<名称>=金属矿粉造粒(块)粘合剂

<申请（专利权）人>=盖州市有机化学厂

<发明（设计）人>=姜素香;白宜吉;王立帮

<申请日>=1995.05.08

<地址>=115200辽宁省盖州市南关民胜里

<摘要>=金属矿粉造粒(块)粘合剂，属于一种高分子聚合

物粘合剂。金属矿粉造粒(块)粘合剂由母液、单体、

交联剂、引发剂、中和剂和水配制成。母液为含多糖

结构的碳水化合物，如造纸苇浆红液，其固含量占总

量10-50％。单体为水溶性单体，如丙烯酸，占母液

总重量10-30％。交联剂，如甲叉基双丙烯酰胺，占

母液总量0.05-0.5％。引发剂，如过氧化氢占母液

总量0.05-1.0％。中和剂，如氢氧化钠，调解pH值

达到3-9。水相占总重量的40-70％。发明可用

于黑色和有色金属矿粉造粒，可提高造粒率和产品质

量，并能降低成本。

<REC>

<申请号>=CN95110657.0

<名称>=废纸高效脱墨剂

<申请（专利权）人>=陈居礼

<发明（设计）人>=陈居礼

<申请日>=1995.02.28

<地址>=430016湖北省武汉市汉口球场路儿童医院宿舍3栋1楼5号

<摘要>=一种废纸高效脱墨剂，其特征在于其配方为：无水硫酸钠10～20％，滑石粉10～20％，硅酸

钠10～15％，皂粉10～15％，表面活性剂10～20％，

碳酸钠余数，其优点是提供了一个新的制浆造纸化学

助剂，是一个功能齐全的脱墨剂，商品不需加任何助

剂，无论化学浆或非化学浆废纸都可以采用，脱墨后，

废纸浆洁白如新。由于此脱墨剂是粉末状的，使用、

贮运方便，脱墨费用低，减少了处理成本。

<REC>

<申请号>=CN95111052.7

<名称>=羧甲基纤维素的制备方法

<申请（专利权）人>=江阴市化工五厂

<发明（设计）人>=陆锡奎;胡国仁

<申请日>=1995.05.23

<地址>=214421江苏省江阴市华士镇穿山桥北

<摘要>=本发明涉及一种造纸用羧甲基纤维素的制备方

法，属有机化学领域。是将针叶木浆于捏和机中与烧

碱醇溶液制成碱纤维素，然后加入一氯醋酸进行醚

化，所得物料用稀酒精洗涤，再经压滤、烘干、粉碎即

得羧甲基纤维素成品。本发明制备的羧甲基纤维素

外观为白色或淡黄色粉末、粘度低、为50-100厘

泊，产品性能优异，用该产品制得的纸张强度高，纸张

耐油性和吸墨性能好。可广泛适用于制纸行业制造

铜板纸、白板纸、涂布等高档纸。

<REC>

<申请号>=CN95111145.0

<名称>=造纸制浆废水四次回收二级处理工艺

<申请（专利权）人>=陆炎培;无锡轻工学院百达高新技术研究所

<发明（设计）人>=陆炎培

<申请日>=1995.08.04

<地址>=214044江苏省无锡市社桥老轻院5-301

<摘要>=造纸制浆废水四次回收二级处理工艺，属于造纸

制浆废水资源化及环境保护技术领域。本发明采用

过滤法回收短纤维，以硫酸或亚硫酸为沉淀剂酸化黑

液，或用石灰乳为沉淀剂碱化黑液以回收木质素，酸

性残液采用石灰乳为中和剂，碱性残液采用硫酸为中

和剂分别与漂前中段废水混合，沉降除去沉渣，进行

厌氧发酵回收沼气，吸附过滤，再进行好氧发酵，出水

部分回用于生产。本发明对废水中有机物利用充分，

投资和运行费较省，不受制浆品种及工厂规模限制，

亦可单独用于处理黑液。

<REC>

<申请号>=CN95111361.5

<名称>=一种回收利用造纸白水的装置

<申请（专利权）人>=陈光彦

<发明（设计）人>=陈光彦

<申请日>=1995.05.10

<地址>=614000四川省乐山市市中区新村街18号

<摘要>=本发明公开了一种回收利用造纸白水的装置，它

是一个池体，由隔板分成沉砂区、反应絮凝区、沉淀浓

缩区和集水区，在沉淀浓缩区内并排安装有一组横向

流斜板单元体，提高了细小纤维的沉降速度，连续回

收的浆料和清水可循环回用于造纸生产。本发明具

有结构简单、制造成本低、占地少、投资省、回收率高、

运行费用低的优点，有明显的经济效益和社会环境效

益。

<REC>

<申请号>=CN95113001.3

<名称>=一种制浆黑液废碱回收工艺

<申请（专利权）人>=阴国良;曾跃全;阴明刚;邓良国

<发明（设计）人>=阴国良;曾跃全;阴明刚;邓良国

<申请日>=1995.09.19

<地址>=641000四川省内江市东兴区工业局

<摘要>=本发明公开了一种制浆黑液废碱回收工艺，特别

适用于以草类纤维为原料的碱法制浆造纸企业的黑

液污染治理和黑液中的废碱回收，其工艺流程是一级

浓缩→二级浓缩→三级浓缩→干燥燃烧→苛化→吸

滤，本发明克服了草类纤维制浆黑液热值低，热能不

能平衡燃烧，生产过程中硅干烧严重的缺点，运行成

本低，操作维护方便，工艺装备简单，适用范围广，具

有治理黑液污染彻底，总碱回收率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN95112711.X

<名称>=纤维载体一体化浆层纸及生产工艺

<申请（专利权）人>=杨建生

<发明（设计）人>=杨建生

<申请日>=1995.09.26

<地址>=226009江苏省南通市开发区宁波路2号国凯一号楼

<摘要>=本发明公开了一种纤维载体一体化浆层纸，以纤

维为载体，主要由纤维、电解液保持物及缓蚀剂组

成。生产工艺包括制作纸浆、加入浆层纸有效物、按

普通造纸工艺造成纸张。本发明的产品，用其制造的

电池内阻小，保液性好，使用寿命长，且生产工艺简

单、方便。

<REC>

<申请号>=CN95112089.1

<名称>=防蛀香粒

<申请（专利权）人>=马永平

<发明（设计）人>=马永平

<申请日>=1995.10.31

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区观泉路8-7号

<摘要>=一种防蛀香粒，含有PE粒子、香精、藿子油、薰

衣草油、柠檬油、香柠檬油、葵子麝香、吐纳麝香、对二氯苯。

以小颗粒状存在，用于衣物防虫防蛀，图书档案馆藏及造纸、木

材皮毛工业，驱虫、杀虫效果突出，使用期长，对人体无毒无害，

不污染环境，气味芳香受人喜爱，能起到醒脑提神作用，改变了

传统的樟脑剂，效果突出，十分适合家庭、博物馆、图书馆及棉

麻、造纸、皮毛工业推广应用。

<REC>

<申请号>=CN95115211.4

<名称>=造纸机用成型织物

<申请（专利权）人>=海克·莱森斯科公司

<发明（设计）人>=罗伯特·G·威尔逊

<申请日>=1995.08.07

<地址>=美国特拉华

<摘要>=一种造纸机用成型织物，它包括一个织物层，该

织物层包括横跨机器方向和沿机器方向的织物纱线，

二者相互交织成一个具有交替的单关节的造纸面；横

跨机器方向的第一和第二附加纱线都位于织物层的

造纸面的横跨机器方向的相邻织物纱线之间；横跨机

器方向的第一及第二附加纱线中的每根纱线都起到

纤维支承纱线的作用，并对它们之中的另一根起到定

位纱线的作用。这二根附加纱线中的每一根都与织

物层交织在一起。

<REC>

<申请号>=CN95115904.6

<名称>=造纸废水处理及循环使用方法

<申请（专利权）人>=王钦静

<发明（设计）人>=王钦静

<申请日>=1995.09.14

<地址>=463000河南省驻马店市南海路九巷四号楼二单元3号

<摘要>=一种造纸废水处理及循环使用方法，是在常温、

常压条件下，采用物理—化学的方法，将蒸煮黑液及

漂白废水经预处理分离草浆——酸化分离——中和

——酸碱分离脱色的处理过程，废水中的草浆、木质

素、烧碱全部回收利用，处理后的水供蒸煮、漂白使

用，在处理过程中，不产生二次污染，采用计算机测控

的静态混合器，占地面积小，投资少，运行费用低，效

率高，安装使用方便，适用于亚铵法之外的草类制浆

企业。

<REC>

<申请号>=CN95116389.2

<名称>=具有良好纤维支承作用的三层造纸织物

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=J·M·霍斯

<申请日>=1995.08.22

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种三层造纸织物，包括用一经纱系统交织的顶

部和底部纬纱层，经纱系统包括成对的相关连堆积的

第一和第二经纱。在每一纱线对中，每一经纱与顶部

纬纱以一平面编织图案交织，有时被与底部纬纱的交

织所打断，从而使顶部和底部纬纱层连接在一起。在

每一纱线对中，当第二经纱在底部纬纱下面向下编织

时，第二经纱正常地在顶部和底部纬纱层之间穿行，

并在第一经纱的下面堆起，从被第一经纱跳过的顶部

纬纱上方编织，以维持织物顶部表面的平面编织特

性，第二经纱永远不会与底部纬纱编织，织物是扁平

编织，其后缝合成环形，第一经纱有一过大的弯曲度，

提供织物以较高接口强度。有相对小弯曲的第二经

纱使织物具有较高拉伸阻力。

<REC>

<申请号>=CN95115150.9

<名称>=一种非利用纸浆为基材的音响喇叭音盆

<申请（专利权）人>=黄丈耘

<发明（设计）人>=黄丈耘

<申请日>=1995.09.13

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及一种非利用纸浆为基材的音响喇叭

音盆，特别是指一种利用紫菜为基材的音盆，除了具有与纸浆成

型后重量轻的特性外，又能降低森林砍伐量，维持大自然生态平

衡，且能避免造纸时产生的公害。

<REC>

<申请号>=CN95118948.4

<名称>=有机废物转化液化油气及植物长效土壤基生产工艺

<申请（专利权）人>=许裕金

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1995.12.06

<地址>=330039江西省南昌市郊区塘山乡西万村万陶崽转许裕金

<摘要>=本发明提供了一种有机废物转化液化油气及植

物长效土壤基生产工艺。本发明的主要目的是将造

纸废液，或有机垃圾，或酒厂、糖厂食品厂、制药厂排

放的废液，在专用厌氧催化剂作用下，转化为沼气，再

经混裂原子重排，活化转化生成液化油气，作为民用、

工业用新型燃料。经厌氧罐厌氧催化后的有机渣，经

复合干燥粉碎造粒，成植物长效土壤基，用于农林作

物能改良土壤，提高产值，增强作物抗旱、防虫、防涝

作用。

<REC>

<申请号>=CN95121609.0

<名称>=造纸方法及纸

<申请（专利权）人>=李洁

<发明（设计）人>=李洁

<申请日>=1995.12.29

<地址>=100027北京市朝阳区三源里北小街2-809

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法及纸，该纸由甘蔗纸浆

和化纤混合物的混合浆湿法抄制，还包括抗絮凝剂多磷酸钠、

聚丙烯酰胺以及常规的填料和助剂，如滑石粉、硫酸铝、松香

胶、增白剂、品蓝等，充分利用甘蔗纸浆不加入木浆生产出符

合要求的纸，降低纸的生产成本，缓解我国木材资源短缺。

<REC>

<申请号>=CN95121608.2

<名称>=造纸方法及纸

<申请（专利权）人>=李洁

<发明（设计）人>=李洁

<申请日>=1995.12.29

<地址>=100027北京市朝阳区三源里北小街2-809

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法及纸，该纸由芦苇纸浆

和化纤混合物的混合浆湿法抄制，还包括抗絮凝剂多磷酸钠、

聚丙烯酰胺以及常规的填料和助剂，如滑石粉、硫酸铝、松香

胶、增白剂、品蓝等，充分利用芦苇纸浆不加入木浆生产出符

合要求的纸，降低纸的生产成本，缓解我国木材资源短缺。

<REC>

<申请号>=CN95192420.6

<名称>=压敏粘合剂及其制品

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=M·L·布朗;R·J·格茨;C·L·穆尔;D·R·巴特尔斯

<申请日>=1995.02.24

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明提供一种使用水分散性聚合物的压敏粘

合剂。在一个实施方案中该粘合剂含有微粒和水分散性组分。

在另一个实施方案中，该粘合剂含有以大量聚丙烯酸烷氧基烷

酯为主要组分的新颖水分散性聚合物。该聚合物可用作水分散

性组分。压敏粘合剂可制成带和用作容器的标签、消毒指示带

和标签、信封的密封系统、外科包扎带和哺乳动物身体覆盖

物。它也可用于制造纸卷材拼接物、在一个实施方案中粘合带

是可再浆化的，在另一个实施方案中它是可洗涤的。

<REC>

<申请号>=CN95192075.8

<名称>=毛细管式脱水方法和装置

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克纸公司

<发明（设计）人>=S·C·庄;K·考夫曼;R·H·希泽

<申请日>=1995.10.31

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明

公开了一种在造纸过

程中用于降低卷(筒)

纸中的水分含量的方

法，使从10％到32％范

围的干燥度变到从

33％到50％范围的干

燥度，其中原始的卷

纸(14)支承在弯曲的

通行式干燥器织品上

并在弯曲的通行式干

燥器织品和毛细管式脱水滚筒的毛细管膜(12)之间受到轻微

压迫。毛细管膜(12)具有贯通的毛细管微孔，该微孔具有基本上

笔直通过的非弯曲的通道，微孔的长度对直径比约从2到20。

将毛细管式脱水滚筒内部抽真空，使真空压力不大于毛细管微

孔的负的毛细管空吸压力。

<REC>

<申请号>=CN95194543.2

<名称>=用于助留剂系统的合成矿物微粒

<申请（专利权）人>=矿业技术有限公司

<发明（设计）人>=D·K·德鲁蒙德

<申请日>=1995.08.10

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明中描述了一种新颖产物和制备人造膨润

土型无机微粒的方法。根据本发明制备的合成微粒尤其适用于

那些留着率、排水、纸张组织和节约可计成本的可能性很重要

的造纸方法中。

<REC>

<申请号>=CN95194454.1

<名称>=测量沉积物的方法和装置

<申请（专利权）人>=贝茨迪尔伯恩有限公司

<发明（设计）人>=M·默库索特;G·德克勒克

<申请日>=1995.07.25

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种用于测

量在诸如造纸设备等等的

机械中的沉积物沉积量的

传感器，它包括安装在安装

主体(31)探头(30)，以及至少

一个用于测量挠曲应变的

应变片，该应变片设置在当探头响应探头和附着在其上的沉积

物沉积量的总和质量而失衡时会产生应变的可挠曲变形体

上。本发明的方法可以利用所产生的信号控制沉积物控制用的

组合物的施加。还可以利用辅助传感器(88)检测其重量已由应

变片测量出了的沉淀物的性质。

<REC>

<申请号>=CN95194632.3

<名称>=将材料施加到一种基材上的改进方法

<申请（专利权）人>=化溶有限公司

<发明（设计）人>=戴维·欧文

<申请日>=1995.08.16

<地址>=英国曼彻斯特

<摘要>=本发明涉及一种将多羟基高分子量聚合物或类

似材料施加到基材上的方法，包括向这种阴离子形式的材料的

溶液中添加带相反电荷形式的絮凝剂，以使这种材料不溶，然后

将这种不溶材料施加到所述基材上。通过向造纸浆料中添加预

定量的阴离子淀粉和阳离子絮凝剂，本发明在造纸方面具有特

殊的应用。阳离子聚合物优选在添加阴离子淀粉之前添加。阳

离子聚合物优选具有150,000或更高的分子量，阴离子淀粉的

添加量优选为反应比率量的75％-125％。优选地，添加

0.5kg/1000kg纸基材或更多的阳离子聚合物絮凝

剂，2kg/1000kg纸基材或更多的阴离子淀粉。

<REC>

<申请号>=CN95193760.X

<名称>=用于制造纸币等的交叉叠压的多层膜结构

<申请（专利权）人>=美孚石油公司

<发明（设计）人>=G·L·伯努瓦;R·范德比尔登

<申请日>=1995.06.26

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=一种用于制造纸币的多层叠压膜基片。该膜基片

包括第一层和第二层。所述第一层至少包括50%(重量)的高密

度(密度至少为0.95)聚乙烯,该第一层至少在一个第一方向上的

取向程度比与该第一方向大致垂直方向上的取向程度至少大3

倍;所述第二层至少包括50%(重量)的高密度(密度至少为0.95)

聚乙烯,该第二层至少在一个第一方向上的取向程度比与该第

一方向大致垂直方向上的取向程度至少大3倍,其中,第二层复

合至膜基片上,使得第二层的第一取向方向大致垂直于第一层

的第一取向方向。制得的膜具有良好的褶皱性和其它性能,使其

能适合于制造纸币和其它安全单据。

<REC>

<申请号>=CN95193763.4

<名称>=溶纺纤维素纤维及其制造方法

<申请（专利权）人>=考脱沃兹纤维(控股)有限公司

<发明（设计）人>=J·M·甘农;I·格雷夫森;P·A·约翰逊;C·R·伍丁斯

<申请日>=1995.06.19

<地址>=英国伦敦

<摘要>=将溶纺纤维素纤维进行处理，使其聚合度减少约

200或更多个单元，可提高其原纤化倾向。合适的处理方法包括

剧烈的漂白，例如将含0.1-10％(重量)次氯酸钠(以有效氯计)

的水溶液加到纤维上，随后汽蒸。纤维可以湿态或预先干燥过

的形式被处理。由本发明方法处理的纤维可用于如制造纸张和

水力缠结的织物。原纤化倾向提高的纤维在粉碎试验中可藉

30,000-150,000次的粉碎机转数被打浆成加拿大标准排水度

为400，又可藉50,000-200,000次的粉碎机转数被打浆成加拿

大标准排水度200。

<REC>

<申请号>=CN95196363.5

<名称>=碳酸钙的提纯方法

<申请（专利权）人>=矿业技术有限公司

<发明（设计）人>=D·K·德鲁蒙德

<申请日>=1995.11.16

<地址>=美国纽约

<摘要>=提出了一种降低碳酸钙中的铁含量的方法。该方

法涉及向含水碳酸钙料浆中加入铁螯合剂、用含有二氧化碳的

气体降低含水碳酸钙料浆的pH值、并保持所说的含水碳酸钙

料浆在较高的温度下。搅拌、过滤、洗涤并干燥所说的料浆。

用本发明的方法得到的碳酸钙产品具有降低了的铁含量。根据

本发明的方法生产的碳酸钙特别适用于用作食物或药物的添

加剂,也可以用作造纸过程中的填料或塑料制品的添加剂。

<REC>

<申请号>=CN95197131.X

<名称>=填料纸漂白剂

<申请（专利权）人>=矿业技术有限公司

<发明（设计）人>=D·K·德鲁墨得

<申请日>=1995.11.16

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明披露一种用漂白剂来增加填料纸亮度的

方法,在本发明方法中,用漂白剂在造纸过程中处理填料纸。本

发明可用于各种等级含填料纸,而且本发明特别适用于由机械

浆生产且含碳酸钙的低亮度等级纸。

<REC>

<申请号>=CN96100718.4

<名称>=一种造纸黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=迁安县华丰造纸厂

<发明（设计）人>=张学恭;刘秋娟

<申请日>=1996.01.31

<地址>=064400河北省迁安县丰禾大路

<摘要>=本发明涉及到一种造纸黑液的处理方法，尤其适

用于碱法草浆黑液的综合治理和利用，本发明的方法是使用磷

酸或磷酸盐酸化造纸黑液再加入聚丙烯酰胺絮凝，经过滤分离

出木质素及有机物，澄清液经活性污泥继续处理以分解有机物，

再加石灰苛化，回收碱液，沉淀物通过加入磷酸或硫酸生产磷

肥。采用本发明的处理方法，分离的木质素可与造纸过程中产

生的浆渣制作纤维板；碱液回收循环使用；沉淀物制造可溶性

磷肥，真正做到了综合利用。

<REC>

<申请号>=CN96101069.X

<名称>=石灰法制浆造纸废水废气综合利用方法

<申请（专利权）人>=阙振涛

<发明（设计）人>=阙振涛

<申请日>=1996.02.08

<地址>=450003河南省郑州市纬四路12号院轻工研究所

<摘要>=一种用于石

灰法制浆造纸厂的废水废

气综合利用的方法，是将造

纸车间的废水与锅炉废气

通入处理槽之中，经反应后，

再把中性液体用于灌溉或

澄清送入造纸车间再循环

利用，该方法简单易行，并解决了污染，具有较好的社会效益和

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN96102164.0

<名称>=无苯型HCPE特种带锈防锈防腐装饰漆

<申请（专利权）人>=武汉市高校新技术研究所

<发明（设计）人>=施铭德;林加涨;周爱芝;施克银;罗开传

<申请日>=1996.03.05

<地址>=430072湖北省武汉市武汉大学桂园一路

<摘要>=本发明由HCPE(中文是:高氯化聚乙烯)胶液、增

塑剂、增韧剂、化锈防锈剂、分散剂、防霉剂、防冻剂、催干

剂、消泡剂、填料、颜料组成。产品既可在有锈蚀的金属表面

上直接涂刷,自行化学除锈防锈防腐,也可在无锈蚀的金属和非

金属表面上使用起防腐蚀保护作用。产品具有优良的耐强酸、

强碱、无机盐等化学介质特有的效能和物理机械性能;并具有无

毒害、施工方便(单组分),常温固化,干燥快,漆膜坚硬光泽高,抗

紫外线老化性能好,寿命长,适用面广,贮存期长,防霉杀菌等优

点。广泛应用长期受酸、碱、盐等化学药品严重腐蚀的船舶、

车辆、铁路桥梁、石油、化工、冶金、矿山、制药、造纸、机

械、建筑等行业。

<REC>

<申请号>=CN96102845.9

<名称>=造纸超微细研磨碳酸钙及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国制浆造纸工业研究所;北京国利超细粉体有限责任公司

<发明（设计）人>=宋宝祥;武亚夫;尚运生;路万成

<申请日>=1996.04.09

<地址>=100020北京市朝阳区光华路12号

<摘要>=一种以天然方解石、大理岩、石灰石、白垩为原

料，经干法粉碎，湿法超细研磨、化学稳定性处理、干燥工艺而

制造的造纸涂料超细研磨碳酸钙，其成分中粒径小于2微米的

含量占90-99％，白度为90-98％，其中碳酸钙含量大小98％，

干燥后的产品有良好的粒度还原性和低的分散体粘度。

<REC>

<申请号>=CN96102846.7

<名称>=造纸废水综合治理方法

<申请（专利权）人>=徐功明

<发明（设计）人>=徐功明

<申请日>=1996.04.09

<地址>=116023辽宁省大连市星海公园海滨疗养院西三楼园厅

<摘要>=本发明公开了一种造纸废水综合治理方法，该方

法包括对不同工序的废水，用相同或不相同的处理剂分别加以

处理，以及对同一工序中不同阶段或不同组成的废水，用相同或

不同的处理剂分别加以处理，并分别将处理后的水加以回收，在

相应的工序或阶段中循环使用，然后再用酸性物质对纸浆和上

述各处理后产生的淤浆和抄纸工序的回收水进行中和处理，处

理后即得pH为7-7.5的中性无公害淤泥用作农肥。本发明

克服了现有技术投资大、设备复杂及运转费用高的缺点，提供

了一种简单易行、投资少、运转费用低的造纸废水综合治理方

法。

<REC>

<申请号>=CN96101999.9

<名称>=二硝基重氮酚废水处理方法及设备

<申请（专利权）人>=温士武

<发明（设计）人>=温士武

<申请日>=1996.03.15

<地址>=100043北京市石景山区八角中里26楼1710号

<摘要>=本发明是二硝基重氮酚废水处理的方法及设备，

属工业废水处理技术领域。本技术方案：首先将废水经气浮固

液分离，再经氧化降解，最后

经活性炭吸附溶解于废水

中的硝基化合物及硫化物

和脱色，即可达到国家规定

的排放标准。吸附饱和后的活性炭用碱液进行再生，供重复使

用，本发明的工艺简单操作方便，治理彻底，投资省成本低，不产

生二次污染，属国内外首创。配合各种絮凝剂还可应用于炸

药、医药、纺织、印染、造纸、皮革行业废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN96102626.X

<名称>=纸厂三废综合治理利用技术

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区南宁制糖造纸厂

<发明（设计）人>=傅汝文;何国权;杨钦垣;林大南;廖茂林;梁宅儒;黄寿恩;黎励生;黄义民;李鹏;陈学明;秦咸凤;黄志才;梁润友

<申请日>=1996.01.25

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

<摘要>=本发明公开了纸厂三废综合治理利用技术。它

的特点是利用纸厂的造纸中段碱性废水经一经过滤、

二级沉淀、三级过滤的三级初步净化后，用作锅炉烟

道废气脱硫、除尘，再用脱硫后的水液与锅炉冲煤渣

水，石灰窑的废水混合，流经过五级煤渣沉淀池进一

步处理，达到了纸厂三废综合治理利用的目的。

<REC>

<申请号>=CN96102591.3

<名称>=包括二氧化硅层和聚烯烃层的包装材料

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=P·布里安特;P·托吉曼

<申请日>=1996.01.26

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及包括覆盖二氧化硅的膜和聚烯烃膜

的材料，其中二氧化硅和聚烯烃膜之间的粘合剂是含

至少一个羟基官能团的热塑性树脂。该材料可用于制造纸包食品的包装材料。

<REC>

<申请号>=CN96105049.7

<名称>=石油增产剂及其生产工艺

<申请（专利权）人>=许昌石油助剂厂;石油勘探开发科学研究院热力采油研究所

<发明（设计）人>=马建超;邓育民;胡军周;陶维贤;刘宝恒

<申请日>=1996.05.24

<地址>=461000河南省许昌市工农路7号河南许昌造纸厂

<摘要>=一种从造纸废液中提取黑液经一步合成为石油

增产剂，它的配方是浓缩黑液、苯酚、烧碱、二氧化锰和甲醛，

其生产过程是黑液提取、黑液过滤、黑液蒸发浓缩、高温高压

合成石油增产剂。该产品有对稠油乳化降粘，驱油效率高和清

蜡、防蜡以及油层解堵等多种效果，它是一种能与石油中的胶

质沥青及石蜡相互乳化和溶化的石油化学助剂，它不但为我国

石油工业的发展开辟了新的途径，同时也从根本上找到了解决

碱法草浆污染环境的一条新路。

<REC>

<申请号>=CN96104812.3

<名称>=造纸废水回收、处理和闭路循环新工艺

<申请（专利权）人>=王振声

<发明（设计）人>=王振声

<申请日>=1996.04.30

<地址>=100084北京市清华大学环境工程系

<摘要>=一种造纸废水回收、处理和闭路循环新工艺，该

发明属于环境工程中的废水处理领域。造纸废水处理利用了化

学和物理方法将废水中的所有物质全部回收，并得到了充分利

用，处理后的废水闭路循环，回收水资源。本发明工艺与常规碱

回收工艺和示范工程碱回收工艺相比较，总工程投资仅为

1/8～1/15，运行费用仅为1/10～1/20，回收投资年限仅为

1/10～1/15。经济效益、社会效益和环境效益十分显著。

<REC>

<申请号>=CN96107519.8

<名称>=钢塑瓷混合制瓷面板

<申请（专利权）人>=郑文章

<发明（设计）人>=郑文章

<申请日>=1996.05.17

<地址>=456150河南省汤阴县城关镇张庄村

<摘要>=本产品就是通过模压加工工艺把以塑料为体、钢

筋为支撑架、瓷条为工作面、这样三物一体的混合制板材、它

既可服务于医药、造纸等作为脱水器材、也可服务于工矿业溜

斗、槽等抗冲击耐磨润滑器材，产品从耐磨润滑，坚固耐用等各

方面优于传通超高板材，更优于钢木板材制品。

<REC>

<申请号>=CN96108334.4

<名称>=日产30-150吨高浓纸浆过氧化氢漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;陈中豪;薛宗华

<申请日>=1996.06.25

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=一种日产30-150吨高浓纸浆过氧化氢漂白方

法，包括①使低浓纸浆进入双网挤浆机，提高浓度后进入疏解机；

②疏解后的纸浆被送入输料螺旋机，同时通入蒸汽，使纸浆升温，

送入高浓混合器；③在高浓混合器加入1～3％重量(以绝干浆

计)过氧化氢、漂白助剂，与纸浆混合，混合后纸浆从塔顶送入漂

白反应塔；④纸浆在漂白反应塔内在温度为60～80℃、常压

下反应1.5～2.5小时，由塔底的排料机排出，经中和、洗涤后得

漂白浆；本发明使造纸工业的纸浆漂白所排出的废水符合国标，

不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96108713.7

<名称>=造纸黑液砖瓦

<申请（专利权）人>=袁孝友

<发明（设计）人>=袁孝友

<申请日>=1996.06.17

<地址>=230039安徽省合肥市安徽大学化学系

<摘要>=本发明涉及一种造纸黑液砖瓦，由造纸黑液和粘

土经均匀混合制坯、高温焙烧而成，其特征在于：造纸黑液中含

有木质素、有机酸等有机物和NaOH、Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>及

Na<SUB>2</SUB>S<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>无机物；造纸黑液和粘土的比例为：粘土100份掺加造

纸黑液25～30份。本发明不仅给建筑业中提供了一种抗压强

度高的造纸黑液砖，而且在制砖的同时可回收造纸制浆中的污

染物——黑液，从而治理环境污染，与此同时节约水资源和能

源。

<REC>

<申请号>=CN96109531.8

<名称>=一种造纸黑液无污水排放彻底治理方法

<申请（专利权）人>=刘友会;葛道才;迟仁清

<发明（设计）人>=葛道才;迟仁清

<申请日>=1996.08.26

<地址>=101300北京市顺义县板桥水处理厂

<摘要>=一种造纸黑液无污水排放彻底治理方法,它包括:

以硫酸调黑液PH值,加热,沉淀木质素,滤液中加入碱性氧化物,

加热,除去固体硫酸盐,滤液进入以阳离子交换膜为隔膜的电解

槽内电解,阴极得氢氧化钠溶液,将阳极液蒸发、浓缩、干燥得

到固体糖矿粉,本方法以硫酸酸化沉淀木质素,工艺

简便,减少环境污染;以电解回收氢氧化钠,糖矿粉中不含碱,可

用作牲畜饲料,黑液中有效成分得到充分回收利用。

<REC>

<申请号>=CN96111278.6

<名称>=一种瞬时电压降补偿方法及其装置

<申请（专利权）人>=江西涤纶厂

<发明（设计）人>=伍家驹;王牛保;曾文锋

<申请日>=1996.09.03

<地址>=330002江西省南昌市解放西路378号

<摘要>=一种瞬时

电压降补偿方法及其装

置，采用释放转换储能

电容能量以串联补偿持

续时间为毫秒量级的电

网瞬时电压降，装置由

整流电路、储能电容、

逆变电路、电压叠加电

路、电网电压异常检测

电路、差动放大器、逆变与叠加工作开关电路组成，与不间断

电源装置相比较，具有体积小、成本低、易维护等优点，可广泛

应用于化纤、电子、钢铁、造纸等要求连续性生产的行业，尤

其适用于现代调速系统、气体放电照明系统以及计算机应用系

统等技术领域。

<REC>

<申请号>=CN96111544.0

<名称>=柳木造新闻纸

<申请（专利权）人>=达拉特旗造纸集团总公司

<发明（设计）人>=王临岐

<申请日>=1996.09.13

<地址>=014300内蒙古自治区达旗树林召镇工业路北侧

<摘要>=本发明涉及柳木材采用CMP制浆,配抄10—15%

阔叶材化学浆或10%针叶浆或20—30%的漂白化学草浆造新

闻纸。柳树成活率高,生长快,栽植面积广,资源丰富,但利用价值

不大,价格低廉,开发柳木CMP造新闻纸化学药品用量少,制浆

得率高,成本低,开拓了新的造纸原料资源,促进造纸业发展,又

能促进林业发展。

<REC>

<申请号>=CN96114712.1

<名称>=多功能速效混凝剂现场制取工艺

<申请（专利权）人>=郭栓海;王田

<发明（设计）人>=郭栓海;王田

<申请日>=1996.11.01

<地址>=050021河北省石家庄市槐中西路15号

<摘要>=本发明涉及一种多功能速效混凝剂现场制取工

艺,属于环境保护废水处理领域。其工艺过程为:A.将废铁屑、

废铝屑、焦炭粒按一定比例混合后装入反应器内,B.将盐酸通过

转子流量计和水射加酸器加入到反应器内,pH值由转子流量计

控制。C.稀释后的盐酸在反应器内与废铁屑、废铝屑发生化学

腐蚀及电化学腐蚀,经反应3—4小时后生成复合混凝剂。本发

明的优点是生产工艺简单、操作简便、现场制取、边用边产,

生产成本低,无环境污染。对造纸废水、染化废水、印染废水、

钙、镁盐废水及其它有机废水和无机废水的处理效果明显,出水

水质好,沉淀快,沉淀物密实。

<REC>

<申请号>=CN96115888.3

<名称>=一种造纸废水的治理方法

<申请（专利权）人>=山东省高唐县造纸厂

<发明（设计）人>=李洪法;郭登进

<申请日>=1996.07.12

<地址>=252800山东省高唐县造纸厂

<摘要>=本发明提供一种造纸废水的治理方法，首先将黑

液、漂前中段水经微网过滤机回收纸浆后送第一混合池混合，

然后在送气浮反应池的过程中加入酸，经分离出木质素后的混

合水和经微网过滤机回收纸浆后的漂后中段水及加入的酸进

第二混合池混合，混合水经特种滤料接触滤池过滤，然后向经过

滤后的水在送第一平流式沉淀地过程中加入石灰乳，最后在送

第二平流式沉淀池过程中加入絮凝剂及石灰乳，沉淀出污泥的

水排放或回流。

<REC>

<申请号>=CN96115798.4

<名称>=一种造纸污水及纺织、印染污水的除污方法

<申请（专利权）人>=李长春

<发明（设计）人>=李长春

<申请日>=1996.05.06

<地址>=256618山东省滨州市黄河五路492号地区环保局

<摘要>=本发明提供了一种造纸污水及纺织、印染污水的

除污方法，将石灰法造纸污水或碱法造纸的中段水或纺织、印

染工业污水打入锅炉的水膜除尘器，引出后的污水中加入预先

制备好的石灰水，沉淀后即可回用到生产过程中，这种污水处理

方法投资少，污水处理费用低，是常规方法的1/10，除污效果好，

能保证污水全部回用，且大量减少了锅炉运行中粉尘对环境造

成的污染。

<REC>

<申请号>=CN96115831.X

<名称>=利用造纸黑液废水制造有机复合肥料

<申请（专利权）人>=济南倍力粉技术工程有限公司何煜

<发明（设计）人>=何煜

<申请日>=1996.06.07

<地址>=250100山东省济南市花园路40号12层

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液废水处理的新工艺，

适用于亚铵法及氨法造纸工艺的黑液废水。其方法是将黑液废

水作为生产农用颗粒复合肥时造粒所必须的液体添加到化学

肥料中。用此种方法可在不增加复合肥生产成本的情况下，使

黑液废水中的天然有机肥料的成分得以充分利用，增加其肥效，

又防止了黑液废水的排放对水体的污染。

<REC>

<申请号>=CN96115916.2

<名称>=工业污水处理剂及其应用方法

<申请（专利权）人>=孙传斌

<发明（设计）人>=孙传斌

<申请日>=1996.07.26

<地址>=255144山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村

<摘要>=本发明涉及一种工业污水处理剂及其应用方法,

处理剂由聚丙烯类聚合物、无机盐和催化剂等反应而制成,与净

水剂配合应用,效果好,广泛用于工业污水的处理,尤其是对造纸

废水的处理,效果更显著,不仅可以达到排放要求,而且还可以将

污水处理成高度净化水,以作为循环水再次使用,节约了用水。

<REC>

<申请号>=CN96115523.X

<名称>=草料蒸煮制浆工艺、该工艺洗浆废水的回收方法及其系统装置

<申请（专利权）人>=李文海

<发明（设计）人>=李文海

<申请日>=1996.08.07

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区珍珠街鸭绿江造纸厂总工办李沐红转

<摘要>=本发明涉

及的是一种稻、麦草蒸

煮制浆方法，由该方法

所产生的废液及洗浆废

水的回收利用方法和贯

穿完成上述方法而制取

造纸良浆的工艺流程装

置，其技术特点是在低

温、常压蒸煮条件下，同时添加二氧化钛助剂，所得草浆灰分含

量低、滤水性好、废液澄清快，废液可以循环使用，另外草浆经

碎浆、磨浆、洗浆后产生的废水，可用如石灰粉等作为凝聚剂

回收净化，洗浆后的良浆易于漂白，本技术所得纸浆各项技术指

标高，制造成本低、可操作性强、基本消除环境污染，而且可用

于制造高级用纸。

<REC>

<申请号>=CN96115240.0

<名称>=硫酸盐法间歇连续蒸煮工艺及设备

<申请（专利权）人>=王永镇

<发明（设计）人>=王永镇

<申请日>=1996.04.18

<地址>=161202黑龙江省富裕黑龙江造纸厂离退休管理处

<摘要>=本发明

属含纤维素原料制浆

领域，特别涉及硫酸盐

蒸煮工艺及设备，其特

点是所需设备包括：蒸

煮锅A(1)、蒸煮锅

B(2)、蒸煮锅C(3)、热

交换器A(4)、热交换器B(5)、热交换器C(6)、蒸煮液循环泵

A(19)、蒸煮液循环泵B(20)、蒸煮液循环泵C(21)、喷放锅(56)、

碱回收黑液槽(57)、黑液槽(49)、稀黑液槽(50)、碱液槽(54)、

送液泵A(51)、高压送液泵B(53)、高压送液泵C(55)。本发明

节能，减少环境污染，可广泛用于造纸行业。

<REC>

<申请号>=CN96115644.9

<名称>=甲壳胺创伤医用纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=青岛高司企业总公司

<发明（设计）人>=高军传;张启光;高方传

<申请日>=1996.01.30

<地址>=266108山东省青岛市城阳区流亭镇高家台

<摘要>=一种用于对人体创伤进行治疗、康复用的甲壳胺

医用纸及其制备方法。该医用纸是采用甲壳胺为主要原料，配

以乳酸、硼酸制成纺丝浆液，用计量泵将该浆液输至纺丝帽，浆

液经纺丝帽孔进入凝固浴中即凝固成纤维；凝固液是由氢氧化

钠、乙醇和可溶性无机盐配成，凝固出的纤维经洗涤干净后，切

成短纤维，置于水中，用通用的造纸工艺制成本发明的医用纸，

再根据需要裁切成不同规格的敷料纸粘贴在弹性织物上即可

应用。

<REC>

<申请号>=CN96115674.0

<名称>=多功能烟气净化器

<申请（专利权）人>=王战平;济南路通新技术联合开发公司

<发明（设计）人>=王战平

<申请日>=1996.03.06

<地址>=215101江苏省苏州市68信箱行政科

<摘要>=本发明涉及

气体净化(及传质)技术领域，

特别是一种低成本的锅炉

尾气净化(脱硫除尘)装置，包

括：吸收废液排出管、进气

管、气流均布区、斜筛板网

水膜预除尘脱硫段、筛网板

泡沫、雾沫脱硫除尘段、喷

淋供液管路、气液分离区、

气液分离器、箱体、排气

管、人孔、电化学保护几部

分，用于解决当前的脱硫技

术在价格性能比上不适合

治理日益严重的煤烟型SO<SUB>2</SUB>

污染这一问题，具有脱硫率及除尘率高、运行费用低、并可利

用电石渣、造纸黑液等碱性工业废弃物作吸收剂等优点。

<REC>

<申请号>=CN96115544.2

<名称>=超微细活性碳酸钙的制备方法

<申请（专利权）人>=翟立国

<发明（设计）人>=翟立国

<申请日>=1996.08.20

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街72号

<摘要>=一种超微细活性碳酸钙的制备方法,其特征是在

合成轻质碳钙过程中于碳化工序后加入活化处理剂,经机械搅

拌均匀后再经分离和干燥制得成品。活化处理剂采用醇醚，其

分子式为：R－O－(CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>O)<SUB>n</SUB>－H,其中R为

C<SUB>4</SUB>～C<SUB>10</SUB>烷基,n为1～15的整数。活化处理剂的添

加重量为碳酸钙的0.01～5%。活化处理剂是在碳化反应后

于pH为8～10范围时加入。该方法可合成颗粒分布均匀

(平均粒径≤8μm),白度高的超微细活性碳酸钙,这种产品

可用于造纸工业作填料。

<REC>

<申请号>=CN96116939.7

<名称>=石灰麦草制浆及烧碱法造纸污水处理方法

<申请（专利权）人>=武彦杰

<发明（设计）人>=武彦杰;王成报;赵磊;武广涵

<申请日>=1996.05.20

<地址>=234000安徽省宿州市化工厂(东十里)

<摘要>=本发明公开了一种石灰麦草制浆及烧碱法造纸

污水的处理方法，本技术是将污水经高分子絮凝剂预处理，再经

熟石灰或废石灰渣处理后，加酸中和，即可达到国家规定的污水

排放标准。该工艺流程较简单，投资少，简便易行，适合中小型造

纸企业应用。

<REC>

<申请号>=CN96117006.9

<名称>=石灰法制浆、造纸废水的处理方法

<申请（专利权）人>=刁乃强

<发明（设计）人>=刁乃强

<申请日>=1996.07.05

<地址>=233000安徽省蚌埠市凤阳东路383号

<摘要>=本发明公开一种对溶解物含量高、单位产品排放

量大的石灰法制浆、造纸废水的综合处理方法,将废水进行预处

理,在预处理后的废水中加入聚丙烯酰胺、石灰乳和硫酸铝,进

行化学处理,然后将渣液分离,分离出的渣逆流使用,所得清液回

用于造纸生产。该方法解决了石灰法制浆、造纸废水的处理及

封闭循环用水问题,真正实现石灰法造纸废水的零排放。

<REC>

<申请号>=CN96117182.0

<名称>=草浆造纸污水处理专用设备

<申请（专利权）人>=朱立良

<发明（设计）人>=朱立良

<申请日>=1996.11.22

<地址>=221008江苏省徐州市矿大东侧徐州市淮海热工技术开发公司

<摘要>=本发明涉及一种草浆造纸污水处理专用设备,造

纸污水通过旋转式纸浆回收器,使纸浆与污水分离,污水进入混

凝池,加入氧化钙使其絮凝沉淀,然后将污水通过污水泵将澄清

后的污水送入压力分流器,使漂浮物与污水分离,使污水通过细

面砂过滤脱色,清水入清水池。清水可复用。为保证压力分流

器正常工作,用处理后的清水定期反向冲洗压力分流器。该设

备结构简单,运行效益好。

<REC>

<申请号>=CN96117325.4

<名称>=沙柳抄造箱板纸和瓦楞原纸

<申请（专利权）人>=达拉特旗造纸集团总公司

<发明（设计）人>=王临岐

<申请日>=1996.12.12

<地址>=014300内蒙古自治区达旗树林召镇工业路北侧

<摘要>=本发明涉及抄造箱板纸和瓦楞原纸,是用沙柳为

原料,经切碎→化学浸渍→洗涤→盘磨磨浆→筛选→抄纸工艺

生产箱板纸和瓦楞原纸。化学药液NaOH6—9%,浸煮温度140

—170℃,保温1—1.5小时,磨浆浓度14—18%,打浆度30—40°

SR,填加10—15%化学木浆或纸浆造纸或用于挂面。本发明开

拓了新的制造箱板纸和瓦楞原纸原料资源,采用CMP制浆,浆

得率高,耗碱量低,磨浆用电量少,造纸成本低,质量好;不仅促进

了造纸业的发展,而且能大大促进林业发展,保护生态植被。

<REC>

<申请号>=CN96117421.8

<名称>=力化学方法制备高分子表面活性剂

<申请（专利权）人>=四川联合大学

<发明（设计）人>=徐僖;曹亚;李惠林

<申请日>=1996.01.25

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=力化学方法制备高分子表面活性剂是通过羧甲

基纤维素，表面活性大单体两种组分以及加入第三单体后的三

种组分在频率为20kHz的超声波辐照下共聚生成具有高分子

量、高表面活性的二元或三元共聚物，分子量为2×10<SUP>4</SUP>-2×

20<SUP>5</SUP>，表面张力28-35mN/m，界面张力10<SUP>-1</SUP>-3mN/m。这种共

聚物性能优良，有效地克服了聚合物与低分子表面活性剂共混

溶液在应用中的不相溶混的缺陷，降低了成本，提高了经济效

益。在采油、造纸、涂料等工业领域中有重要的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN96118772.7

<名称>=纸质墙纸

<申请（专利权）人>=张新海

<发明（设计）人>=张新海

<申请日>=1996.10.11

<地址>=044500山西省永济市新开南路100号

<摘要>=一种用纯天然纸基材料制成的纸质墙纸,其特征

是在以木浆、草浆、松香等物质为原料的造纸纸浆中加入适量

的由聚乙二酸三乙烯四胺环氧氯丙烷物质构成的湿强剂,从而

制造出特殊的湿强化防水墙纸。这种墙

纸可较长时间在水中浸泡而不影响纸的强度,具有透气性能

好、无毒、无气味、成本低等优点。实际制作中,以该防水纸型

为基纸,再兼之以涂膜、阻燃及凹版印刷等工艺处理,可制造出

使用性能完全优于现有PVC墙纸的系列纸质墙纸。

<REC>

<申请号>=CN96118187.7

<名称>=香烟的包装方法

<申请（专利权）人>=罗立新

<发明（设计）人>=罗立新

<申请日>=1996.05.24

<地址>=330002江西省南昌市塔子桥南路江西商标彩印厂

<摘要>=本发明涉及一种香烟的包装方法，用彩印塑膜对

香烟进行包装。本发明与现有技术相比，具有如下优点：1、成

本大为降低，根据计算，条包装为0.12-0.13元，包包装为0.018

元。根据1995年我国卷烟产量为3700多万箱计，如全部用本

方法进行包装，每年可降低成本7-8亿元，可望在商业上取得

极大成功；2、可减少纸盒的生产，冲拆成型等工序，并可节省大

量的造纸资源。

<REC>

<申请号>=CN96118749.2

<名称>=造纸厂纸浆黑液处理与回收工艺

<申请（专利权）人>=武秉哲

<发明（设计）人>=武秉哲

<申请日>=1996.08.20

<地址>=710061陕西省西安市小寨东路11号二六二厂

<摘要>=本发明涉及一种采用电化学分离法处理废水的

工艺。主要解决已有技术投资过大、处理费用过高或处理能力

较低、易出现堵膜现象、工艺比较复杂等缺点。该工艺是将纸

浆黑液从电离槽一端同时注入微孔膜两侧,使其形成浓碱液和

中性液后再从另一端分别流出,将浓碱液回收,向中性液中加入

混凝剂使木素分离并予以回收,再将回收木素后的液体直接回

收作洗浆用水或进行再处理。该工艺可广泛适用于以草浆造纸

的造纸厂纸浆黑液的回收与处理。

<REC>

<申请号>=CN96120601.2

<名称>=复合水煤浆添加剂技术

<申请（专利权）人>=朱书全

<发明（设计）人>=朱书全;王祖讷;胡坤模;曾凡

<申请日>=1996.11.06

<地址>=100083北京市学院路丁-11号

<摘要>=本发明涉及一种水煤浆添加剂技术。本发明目的

在于提供一种价廉、质优、生产简单，分散性和稳定性好的复

合水煤浆添加剂。用于实现本发明目的的复合水煤浆添加剂技

术，其特点在于：本配方由酸法造纸废液或其干燥产品木质素

磺酸钙、碳酸盐复配而成。

<REC>

<申请号>=CN96119435.9

<名称>=同向双螺旋浓缩机

<申请（专利权）人>=丹东市蓝鲸科工贸高新技术公司

<发明（设计）人>=冯德柱;乔丹文;刘忠宝;解德厚

<申请日>=1996.09.20

<地址>=188000辽宁省丹东市振兴区山上街47号

<摘要>=本发明同向双螺旋浓缩机，用于造纸制浆对浆料

进行挤水，包括有机架、电机、减速器、挤水装置构成，主要特

征在于挤水装置由一对平行相

互啮合配合同向旋转的螺旋转

子装置和机壳装置构成，螺旋

转子装置由进料转子、强制输

送转子、脱水转子三部分构成，强送转子为相互包容啮合的转

子，脱水转子为逐渐变径变距的螺旋转子，浆料在螺旋转子装置

中被强制输送并随容积的减小产生挤压进行脱水。其体积小，

造价低，生产能力大，效率高，能耗低，出浆浓度高20-35％。

<REC>

<申请号>=CN96120615.2

<名称>=无公害免蒸煮免筛选化学制浆法

<申请（专利权）人>=李华民;李华康;李振泉

<发明（设计）人>=李华民;李华康;李振泉

<申请日>=1996.11.08

<地址>=056500河北省磁县磁州镇滏阳街海坡街23号

<摘要>=本发明涉及轻工业造纸制浆技术,具体地说是指

使用麦草制浆的一种无公害免蒸煮免筛选化学制浆法。其中包

括:将所使用的麦草经过切草机切成一定规格,风力除尘,再用

1mol/L的NaOH溶液除尘,然后粗磨到丝状,用次氯升其盐漂白,

在pH为5—6时,漂白程度为85—90%时在用1mol/L的NaOH

溶液处理,中和pH8—9,再精磨至纸浆,除杂,用次氯酸或其盐漂

白复漂、水洗得纸浆。

<REC>

<申请号>=CN96120486.9

<名称>=一种可分离废纸复膜的碎纸机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1996.11.15

<地址>=050091河北省石家庄市郊区振三街

<摘要>=一种可分离废纸复膜的碎纸机,由驱动电机、变速

器、废纸粉碎部分、进料口和出料口等部分组成,其中,构成废

纸粉碎部分的外套筒和内套筒的工作面上布满凸起,利用这些

凸起间的相互运动,达到挤压、摩擦、撕裂废纸成碎片而又保留

大块复膜的目的,以便于将复膜从纸浆中分离出来,复膜排除率

可达99.9%以上。本发明碎纸及分离复膜省时省力,效率高,结构

简单,是造纸工业中利用废纸制浆的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN96122200.X

<名称>=歧化松香树脂酸乙烯酯/丙烯酰胺共聚物及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=哈成勇;袁金伦;陈淑颜;夏建汉

<申请日>=1996.12.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及歧化松香树脂酸乙烯酯/丙烯酰胺共

聚物及其制法。造纸工业所用施胶剂中用量最大的是松香，常

用纸张增强剂是聚丙烯酰胺树脂。本发明提供一种将施胶剂歧

化松香树脂酸和作为增强剂、助留剂的聚丙烯酰胺通过聚合反

应结合在一起的共聚物。这种共聚物的数均分子量分布于

5000～100000之间，玻璃化转化温度在445～455K之间；聚合

反应条件温和，易于控制。本发明所提供的聚合物对进一步简

化造纸工业的操作、节约能源和提高效率均有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN96121263.2

<名称>=一种造纸废水处理剂及应用其处理造纸废水的工艺

<申请（专利权）人>=黄卫平;何裕田;谢国全;李忠

<发明（设计）人>=黄卫平;何裕田;谢国全

<申请日>=1996.11.27

<地址>=365000福建省三明市三钢青山二村5幢604号

<摘要>=本发明提供了一种成本低廉、不受COD含量限

制、净水效果好、工艺简单的造纸废水处理剂及应用其进行

的造纸废水处理工艺。其技术特点是,(一)废水处理剂含有废

次硫酸85～105份,粉煤灰35～55份,废铁屑3～7份,废铝灰6～

12份;(二)废水处理工艺为废水→加入上述废水处理剂1.5～2.0

‰→加入次氯酸(或次氯酸盐)及Ca(OH)<SUB>2</SUB>→沉淀分离→回用。

<REC>

<申请号>=CN96120822.8

<名称>=造纸浓黑液提取机

<申请（专利权）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳

<发明（设计）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳;刘公显;阎长新;董春保;刘一贺

<申请日>=1996.11.29

<地址>=450003河南省郑州市政七街三十号院1栋8号

<摘要>=本发明涉及造纸工

艺中的黑液提取设备。解决碱法

草浆类粘度大、滤性差，现有设备

不能高温、高浓、高效提取黑液

的难题。造纸浓黑液提取机它包

括外壳、压滤盘、隔离筒、传动

机构、电机及连接件、固定件和

密封件；外壳为一筒体，其上部有进料口，下部有出料口及排液

口；通过支持筋而隔离筒被固定在外壳中间；压滤盘为两个并

设有筛孔，其转轴轴线与水平线形成夹角α；隔离筒为密封体，

其两端面与压滤盘盘面相吻合而又有间隙；两压滤盘之间的空

间被隔离筒分隔形成上、下V1·V2且V1＞V2的两个空间。

用于造纸污水治理。

<REC>

<申请号>=CN96123982.4

<名称>=含硅的水溶性高分子化合物及其生产方法和用途

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=山本敏;吉田义史;牧野重人;滨口利重

<申请日>=1996.12.18

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种新的可代替通常已知的具有阳离子基团的

水溶性高分子化合物用作造纸的添加剂等的水溶性高分子化

合物，它在增强纸和增加在含填料的造纸中的填料的保留率方

面显示出优秀的效果，它是具有氨基或铵基的含硅水溶性高分

子化合物，其中具有环氧基的含硅化合物(S)结合到高分子化合

物上。它是通过具有环氧基的含硅化合物(S)与具有伯、仲或

叔氨基的水溶性高分子化合物(A)反应制备的。

<REC>

<申请号>=CN96123063.0

<名称>=马来海松酸乙烯酯/丙烯酰胺共聚物及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=哈成勇;袁金伦;夏建汉

<申请日>=1996.12.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及马来海松酸乙烯酯乙烯酯/丙烯酰胺

共聚物及制法。现有技术中，造纸工业的施胶剂使用松香，或进

而使用马来松香，而纸张增强剂、助留剂则使用聚丙烯酰胺树

脂。本发明提供一种将优良的施胶剂马来海松酸和作为增强

剂、助留剂的聚丙烯酰胺通过聚合反应结合在一起，这种共聚

物的数均分子量分布于5000～100000之间，玻璃化转化温度

在445～460K之间，聚合反应条件温和，易于控制。本发明所

提供的聚合物对进一步简化造纸工业的操作、节约能源，和提

高效率均有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN96190468.2

<名称>=DADMAC/乙烯基三烷氧基硅烷共聚物及其在废水处理中的应用

<申请（专利权）人>=耐尔科化学公司

<发明（设计）人>=D·K·仲;J·H·柯林斯;M·拉梅什;C·S·谢蒂;A·西瓦库马;K·R·图伯根

<申请日>=1996.04.22

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=本发明涉及的是一种水溶性表面活性含硅聚电

解质聚合物及其作为促凝剂的应用，它可用于纸浆和造纸的木

沥青控制；用于净化再用纸造纸工业产生的含油墨废水；用于

造纸厂含有色物质废水的脱色；用于净化含混浊成分的废水；

用于从食品加工废水中有效去除脂肪、血、组织等其它固体的

化学方法；以及用于去除工业含油废水中的废油。这些聚电解

质聚合物是由一亲水性或疏水性一定单体构成的含硅共聚物，

较好的单体是二烯丙基二甲基卤化铵(以二烯丙基二甲基氯化

铵为佳)和乙烯基烷氧基硅烷(以乙烯基三甲氧基硅烷为佳)。

<REC>

<申请号>=CN96192016.5

<名称>=生产低磨耗陶土颜料的方法

<申请（专利权）人>=ECC国际有限公司

<发明（设计）人>=J·G·伯拉尼特雷;C·D·安迪生;S·S·安迪生;A·L·维尔切;R·B·迈克尼里

<申请日>=1996.01.17

<地址>=美国佐治亚

<摘要>=公开了一种对生产用于造纸的煅烧陶土的方法

的改进,包括如下步骤:湿精选粗陶土,干燥精选的粗陶土,研磨

干燥的精选粗陶土以提供加入煅烧炉的物料和煅烧该物料以

破坏其晶体结构并提供无定型煅烧陶土粉末。根据这种改进,

将干燥的精选粗陶土研磨和分级以提供基本上无+325目残余

物同时不多于0.0003wt%的+635目残余物的加入煅烧炉中的

物料。这样可降低煅烧粉末的磨耗性和降低淤浆化的煅烧粉末

产品的粘度由此提供高固含量浆料。

<REC>

<申请号>=CN96192178.1

<名称>=新的脂酶基因和用该基因产生脂酶的方法

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=米田正;高田晴美;大野桂;贵家润治

<申请日>=1996.02.23

<地址>=丹麦巴格司瓦德

<摘要>=一种从Pseudomonas sp.SD705菌株(FERM BP4772)

染色体DNA分离的脂酶基因;一种编码参与脂酶产生

之蛋白质的基因;以及使用这些基因产生所述脂酶的方法。这些

基因的使用使得有效地生产在去垢剂、食品加工、造纸和石油

制造等工业上有用的脂酶成为可能。

<REC>

<申请号>=CN96192983.9

<名称>=将光敏树脂涂布于造纸中所用的纸页载体上的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;约翰·R·鲍尔斯;詹姆斯·D·米勒二世;格伦·D·布提莱尔;詹姆斯·R·麦克法兰

<申请日>=1996.01.24

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明包括将可固化的树脂如光敏树脂涂布于

纸页载体如造纸脱水毛毯的方法。该方法包括下列步骤:提供载

体;提供可固化液体树脂;提供不同于可固化的液体树脂的第二

种材料;将第二种材料涂布于载体以至少占据载体的第一和第

二表面之间的部分载体孔隙;将可固化的树脂涂布于载体;将至

少部分树脂固化以在载体上形成树脂层;和从载体上除去至少

部分第二种材料,其中至少部分第二种材料是在可固化的树脂

涂布于载体之后从载体中除去的。

<REC>

<申请号>=CN96192981.2

<名称>=将可固化的树脂涂布于造纸中所用的纸页载体上的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;约翰·R·鲍尔斯;詹姆斯·D·米勒二世;格伦·D·布提莱尔

<申请日>=1996.01.24

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明包括将可固化的树脂如光敏树脂涂布于

纸页载体如造纸脱水毛毯(220)的方法。该方法包括下列步骤:

提供载体;提供可固化液体树脂;提供不同于可固化液体树脂的

第二种材料;将第二种材料(2410)涂布于载体以至少占据载体

的第一(230)和第二(232)表面之间的部分载体孔隙;将可固化树

脂(1520)涂布于载体;将至少部分树脂固化(3150)以在载体上形

成树脂层;和从载体上除去(3170,2550)至少部分第二种材料,其

中至少部分第二种材料是在可固化的树脂涂布于载体之后从

载体中除去的。

<REC>

<申请号>=CN96193222.8

<名称>=用于输送湿纸浆的泵

<申请（专利权）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·维拉迪米洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·帕夫洛维奇·安尼斯莫夫

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<申请日>=1996.04.10

<地址>=俄罗斯阿尔汉格尔斯克

<摘要>=本发明涉及一种用于泵送湿纸浆的装置并且可

以在木浆和造纸工业中用于输送高浓度的纸浆。所推荐的泵包

括一个具有用于接收纸浆的进料斗(2)的泵体(1);一个可更换的

管连接件(3),在其中同轴地安放一个蜗杆进给装置(5);一个可

从管连接件(3)纸浆出口看到的单向阀(6);和一个用于混合纸浆

与载带剂的混合室(4);该室(4)与管连接件(3)连接并且安装有一

个用于供给载带剂的装置。在蜗杆进给装置(5)的端部和单向阀

(6)之间提供一个间隙。在管连接件的表面上,在蜗杆进给装置

的最终螺纹的水平面上提供用于排放空气的纵向贯通齿槽(8),

其长度不大于蜗杆进给装置的最终螺纹的导程,其宽度约为0.2

—1.0mm,并且总的敞开面积从0.5△S至△S,此处△S表示管连

接件的内部截面面积和蜗杆进给装置杆的截面面积之差。所推

荐的泵能以最高效率在造纸工业各生产线的不同部分泵送高

浓度(16—90%)的湿纸浆,结果排除了需要使用用水稀释纸浆的

系统,减少了总废水量和能源消耗量。

<REC>

<申请号>=CN96193631.2

<名称>=由含纤维素的材料制备纸浆的方法,该纸浆本身及其用途

<申请（专利权）人>=斯文·西格勒

<发明（设计）人>=斯文·西格勒

<申请日>=1996.05.02

<地址>=联邦德国温嫩登

<摘要>=1.本发明涉及由含纤维素的材料制备纸浆的方法,

其中,在所述材料中添加作为溶剂的甲酸,然后大约在溶剂的沸

点温度下回流蒸煮。一年生植物、阔叶木或针叶木作为含纤维

素的材料。在本发明方法的变化形式中,含纤维素的材料在回流

下略微温热,然后缓慢地而且是基本上没有外加能量引入下,以

恒定的加料率添加预先精确定量的过氧化氢。此形式的方法可

在降低蒸煮温度下重复进行。如此制得的纸浆优选用于制备纸

浆,特别是用于制造纸或纸板。2.根据本发明还涉及再利用由含

纤维素的材料溶出的木质素,其中,在分离纸浆后,通过在水中的

沉淀从溶剂中分离该木质素。如此得到的木质素可作为新型的

建筑材料、填料或作为制造芳香物质的起始物。

<REC>

<申请号>=CN96196738.2

<名称>=正向或反向水力旋流系统与方法

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=克里斯托夫·迈卡锡

<申请日>=1996.06.20

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=用于清除造纸纸浆悬浮液中杂质的水力旋流式

净化系统和方法。一子系统(10)采用了用于清除重质杂质的正

向净化器,一子系统(12)直接由系统(10)提供输入物并将其中轻

质杂质清除。子系统(12)同时包括一个贯流式净化器,该净化器

接收一主反向流净化器流出的废料流,两子系统与一个公共的

冲洗箱装置(15)相连。两子系统以低浓度或高效率下工作,同时

子系统(12)的主贯流式净化器提供了一系统输出物,该输出物

具有一约为两倍输入物浓度的浓度,所以整个工作系统可用作

一个纸浆净化装置和一个纸浆浓缩装置。

<REC>

<申请号>=CN96196796.X

<名称>=处理剩余活性污泥的方法

<申请（专利权）人>=亚历山大·维拉迪米洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·帕夫洛维奇·安尼斯莫夫;弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<申请日>=1996.02.12

<地址>=俄罗斯阿尔汉格尔斯克

<摘要>=本发明涉及一种处理在生物净化市政污水和工

业废水过程中生成的沉积物的方法,还可以用于各种工业领域,

尤其是造纸和纸浆生产。通过搅拌,用硫酸盐纸浆生产过程苛化

绿液阶段得到的白泥,对预增稠后的剩余活性污泥进行处理。白

泥与剩余活性污泥的体积比为1∶5—10。此后,优选地在75—

104℃的温度下,通过过滤对处理后的污泥进行脱水处理。对脱

水后的沉积物进行干燥并烧掉。由此得到的剩余灰分以及澄清

的碱性水解产物用于硫酸盐纸浆生产过程。本发明的处理剩余

活性污泥的方法强化了过滤过程,可避免使用昂贵的化学试剂,

完全利用处理污泥时得到的产物,以及硫酸盐纸浆生产的废物,

即白泥,从而简化了生产过程和生产技术,并明显降低了材料费

用。

<REC>

<申请号>=CN96196945.8

<名称>=嗜碱和嗜热微生物及由其所获得的酶

<申请（专利权）人>=金克克国际有限公司

<发明（设计）人>=B·E·琼斯;M·A·赫维杰;M·J·丹桑;D·W·霍格;C·R·索姆普桑

<申请日>=1996.09.03

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明提供嗜热嗜碱细菌和从其所获得的热稳

定碱性多肽。它还提供一种制备本发明多肽、编码该多肽的核

酸及包含该多肽的组合物的方法。它还涉及可从这些新生物中

获得的酶在洗涤剂工业,造纸和纸浆工业及纺织工业中的应

用。

<REC>

<申请号>=CN96196989.X

<名称>=在交叉角处带有附加机器横向纱线的造纸网

<申请（专利权）人>=维韦克斯公司

<发明（设计）人>=罗伯特·G·威尔逊

<申请日>=1996.08.14

<地址>=美国北卡罗莱纳州

<摘要>=一种造纸成形网,它具有一个织物层,包括交织形

成造纸网面机器横向纱线(21、22)和机器方向的纱线(18’,18”),

上面有交替的单浮点,在相邻机器横向纱线之间形成了上、下、

左、右四个交叉角(A,B,C,D)。它的一种实施例中,第一和第二

附加机器横向纱线(23、24)在相邻的机器横向纱线之间同基织

物交织,相对地定位在上、下交叉角上。这种织造形式,通过采

用一个短纤维支撑面就可以使得造纸网获得与机器接触表面

的高耐磨性能,而同时又没有降低它的排水性能。

<REC>

<申请号>=CN97100357.2

<名称>=无油防锈多色金属打包带的制造工艺

<申请（专利权）人>=谢和平

<发明（设计）人>=谢和平

<申请日>=1997.01.29

<地址>=063000河北省唐山市唐古路南段西侧唐山市泰和金属包装材料厂

<摘要>=本发明涉及一种无油防锈多色金属打包带的制

造工艺,属于金属打包带的制造技术,本工艺是在传统的酸铣、

冷轧、回火工艺步骤之后,由涂覆、干燥工艺步骤代替原来的烤

蓝、涂油工艺步骤,采用本发明工艺制造的金属打包带具有色彩

艳丽、抗磨防锈效果好、成本较低的特点,既节约了油料,又达

到了极佳的防锈效果,从视觉上给人以美感,而且给棉纺、造

纸、陶瓷等行业带来极大的便利,节约了开支,同时,本工艺过程

对原材料的各种机械性能和金相组织没有任何损伤。

<REC>

<申请号>=CN96199607.2

<名称>=制备纸浆蒸煮液的方法

<申请（专利权）人>=维塔里·瓦勒列维奇·普卡诺夫;弗拉基米尔·帕夫诺维奇·格鲁丁尼;亚历山大·弗拉基米诺维奇·格鲁丁尼

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫诺维奇·格鲁丁尼;亚历山大·弗拉基米诺维奇·格鲁丁尼

<申请日>=1996.11.13

<地址>=俄罗斯捷尔任斯克

<摘要>=本发明涉及纸浆工业,具体地涉及制备用于获得

纤维状半成品的纸浆蒸煮液的方法。其包括用含有50—90wt.%

碳酸钠和10—50%氧化钙,在每单元Na<SUB>2</SUB>O1.55—2.50wt.%的量

和25—40℃的温度下,使由造纸工业废水的生物净化得到的废水中

的碳酸钠溶液饱和,其中造纸工业废水的剩余活性污泥浓度为18—40g/l,

碳酸钠浓度以Na<SUB>2</SUB>O单元计为1.55—2.5wt.%,或者使处理由剩余活性

污泥浓度为18—40g/l的造纸工业废水的生物净化得到的废水而获得的碱

性水解产物饱和,随后在35—45℃的温度下除去固体沉淀物,直到其占蒸

煮混合物的2.5—5.5%。所提出的方法显著增加了纤维状半成品的得率,

并改善了其物理和机械特性。该方法还允许使用由造纸工业废水的生物

净化得到的废水,扩展了可用于制备纸浆蒸煮液的原材料的范围。

<REC>

<申请号>=CN97100503.6

<名称>=一种植生带及其制造方法

<申请（专利权）人>=天津市园艺工程研究所

<发明（设计）人>=顾自豪;马英;孟广云;任秀明;王明启

<申请日>=1997.01.21

<地址>=300192天津市南开区航天道26号

<摘要>=本发明是一种纸质植生带,属园艺栽培或草坪建

植技术领域。近几年来国内外用无纺布制成草坪植生带,以实现

草坪建植工厂化生产。无纺布植生带成本高,制作、设备工艺复

杂,建坪时技术要求高,不利于大面积推广。本发明利用现有造

纸设备,用纸质代替无纺布,将草籽镶嵌或包埋于纸纤维中,降低

了成本,种植时纸更易吸水、腐烂,草籽更易与土壤接触,出坪整

齐美观,因而优于其它植生带。是草坪建植实现工厂化生产的重

要途径,适用于城市园林绿化中各类草坪的建植。

<REC>

<申请号>=CN97101537.6

<名称>=生物脱木素－机械制浆技术

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=周集体;杨凤林;许延利;张兴文;项学敏;王栋;王竞

<申请日>=1997.01.28

<地址>=116024辽宁省大连市凌工路2号

<摘要>=生物脱木素—机械制浆技术,是利用木素降解微

生物将造纸原料中的木质素适当降解,保留纤维素成分,再加上

机械磨浆而实现造纸制浆过程,该过程的最显著特点为不用化

学试剂(烧碱,硫酸盐,亚硫酸盐等)。无黑液处理问题,无碱回收

问题,是造纸行业的清洁生产工艺,也是环境保护的一项革新技

术。

<REC>

<申请号>=CN97100516.8

<名称>=防蛀香料系列产品

<申请（专利权）人>=马永平

<发明（设计）人>=马永平

<申请日>=1997.01.27

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区观泉路8－7号

<摘要>=一种防蛀香料系列产品,含有乙烯—乙酸乙烯酯

共聚树脂(EVA)、香精、霍子油、薰衣草油、柠檬油、香柠檬

油、葵子麝香、吐纳麝香、对二氯苯。以小颗粒状存在,用于衣

物防虫防蛀,图书档案馆藏及造纸、木材皮毛工业,驱虫、杀虫

效果突出,使用期长,对人体无毒无害,不污染环境,气味芳香受

人喜爱,能起到醒脑提神作用,改变了传统的樟脑剂,效果突出,

十分适合家庭、博物馆、图书馆及棉麻、造纸、皮毛工业推广

应用。

<REC>

<申请号>=CN97100959.7

<名称>=一种优质麦草饲料新的制造方法

<申请（专利权）人>=范维金;邢乾利;水泗誉;丁树谷

<发明（设计）人>=范维金;邢乾利;水泗誉;丁树谷

<申请日>=1997.02.04

<地址>=300120天津市南开区西门里右营前街6号

<摘要>=一种优质麦草饲料的制造方法,涉及的是利用麦

草造纸在备料过程中排除的废弃物(麦草渣),通过本法制造优

质饲料。它是将麦草渣脱灰,粉碎制成麦草渣粉状饲料;或将麦

草渣粉状饲料再造粒、干燥制成麦草渣颗粒饲料。也可将麦草

渣脱灰,粉碎后的麦草渣粉状饲料做为基料,与作为辅料的复合

添加剂,按特定比例混配,制成复合麦草渣粉状饲料;或将复合麦

草渣粉状饲料再造粒、干燥制成复合麦草渣颗粒饲料。

<REC>

<申请号>=CN97100852.3

<名称>=一种轻质碳酸钙的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=袁伟;金鑫

<申请日>=1997.03.17

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=一种以氧化钙和二氧化碳气为原料制造碳酸钙

的方法,其中通过在碳化前加入其钙盐是水溶性的无机酸或有

机酸或它们的盐类,以及在碳化终了加入水溶性的镁盐,以提高

碳酸钙的粘浓度、分散性及白度,使其可用作涂布颜料,以代替

或部分代替目前用作造纸涂布颜料主体的愈来愈短缺的片状

高岭土。

<REC>

<申请号>=CN97101654.2

<名称>=利用生物法脱墨使废纸再生的工艺方法

<申请（专利权）人>=天津轻工业学院

<发明（设计）人>=隆言泉;谢来苏

<申请日>=1997.02.20

<地址>=300222天津市大沽南路1038号

<摘要>=本发明涉及造纸工业中的废纸脱墨技术。使用纤

维素酶和半纤维素酶的混合酶，其中混合酶中木聚糖酶活力与

羧甲基纤维素酶活力的比值是1～30，直接处理废纸浆脱墨，

工艺条件为：浆浓：2～18％，温度：30～60℃，pH值：5～8，混合

酶用量：0.2ml～6ml/kg浆，搅拌速度为100～800RPM，脱墨后

的废纸浆，加进浮选助剂(例如脂肪酸钠)，用量0.1～1％，室温下

进行浮选，然后进行抄片。经本发明脱墨后的废纸浆，可大大提

高其滤水性能，白度高、强度增加、尘埃度也较小，可漂性优于

用化学法脱墨，并且其排放的废水中的化学药品含量低于用化

学法脱墨的含量。

<REC>

<申请号>=CN97100768.3

<名称>=草浆造纸废液综合治理新工艺

<申请（专利权）人>=张秭昆

<发明（设计）人>=张秭昆;张转周;薛红

<申请日>=1997.02.25

<地址>=450002河南省郑州市文化路81号副1号

<摘要>=本发明涉及一种针对草浆造纸废液进行综合治

理的新工艺,采取将蒸煮浆液中的黑液与纸浆进行分离提取、分

离出黑液加高效絮凝剂混凝沉淀、化学絮凝后的黑液进行生化

处理、经酸化后的黑液进行好氧深井曝气以及将深井暴气后的

黑液与中段水混合加入絮凝剂等工艺使排放水COD含量在

350mg/l左右,具有初投资和运转费用低、黑液提取率高、处理

过程易于控制、可达到排放标准、残余物不产生二次污染、木

素可有效利用的优点,适于5000吨以上草浆造纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN97102398.0

<名称>=炉前成型洁净煤的生产方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=任有中;钱剑青;曹源泉;吕毓强;曹柏亭

<申请日>=1997.01.31

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种炉前成型洁净煤的生产方法，

特征是在粒径少于15mm原煤中均匀地混入原煤重量5-15％

的复合固硫剂，0.5～2％的固硫催化剂，0.5-10％的疏松助燃

剂。所说固硫剂为碳酸钙和造纸白泥，固硫催化剂为

Sr.MnF，K，Na的氧化物或碳酸盐。疏松助燃剂为生物纤维物和

K.Na Ca的氯化物。采用本发明能提高燃烧效率5-10％，固

硫率达到50％以上，利用工业废料以降低型煤成本，同时达到以

废治废的目的。

<REC>

<申请号>=CN97103283.1

<名称>=用造纸黑液制造浓缩块及型煤的方法

<申请（专利权）人>=石华才

<发明（设计）人>=石华才

<申请日>=1997.05.09

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市风凰南街南9号银川环境保护所

<摘要>=本发明涉及造纸黑液的利用问题。通过将造纸工

序中的草浆或者木浆分离,浓缩制成浓缩块或型煤的方法,使造

纸黑液得到利用。该方法包括浸泡降温—分离—浓缩—制浓缩

块—制型煤工艺。它具有如下优点:1.黑液中的有机物经蒸发浓

缩后制成浓缩块和型煤,用于工艺或民用,变害为利,社会效益和

经济效益显著。2.浓缩块中的碱在型煤燃烧时能和煤中的硫反

应,可降低燃煤时向空气中排放的二氧化硫,有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN97104602.6

<名称>=草料碱法制浆工艺和治理其所生污水的方法及其系统装置

<申请（专利权）人>=李文海

<发明（设计）人>=李文海

<申请日>=1997.03.25

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区珍珠街鸭绿江造纸厂设计院李沐红转

<摘要>=本发明涉及的是一种稻麦草碱法蒸煮制浆方法,

由该方法所产生的废液及洗浆废水的回收利用方法和贯穿完

成上述方法而制取造纸良浆的工艺流程装置,其技术特点是在

低温、常压蒸煮条件下,同时添加助剂,所得草浆灰分含量低、

滤水性好、废液澄清快,废液可以循环使用,另外制浆废液和草

浆经碎浆、磨浆、洗浆后产生的废水,可用如石灰粉等作为凝聚

剂回收净化,洗浆后的良浆易于漂白。本技术所得纸浆各项技术

指标高,制造成本低、可操作性强、基本消除环境污染,而且可

用于制造高级用纸。

<REC>

<申请号>=CN97103832.5

<名称>=高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1997.04.03

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40幢301

<摘要>=一种高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机,

由夹筋网编织部和纸液成型部组成,前者包括放线盘、分线盘、

套管、定型器、旋轴主轴、旋转工作台和电机减速装置,放线盘、

分线盘平行固定于竖直主轴上;后者包括机架、多个辊轴、上下

成型网、环形毛毡、电机减速机,多根辊轴两端分别位于机架两

侧的相应部位,环形毛毡带动上下成型网旋转,编织夹筋网被输

送到纸液成型部与上下层纸浆复合成型,其结构简单,成本低,生

产的含筋包装袋纸强度高。

<REC>

<申请号>=CN97104622.0

<名称>=硫酸盐法间歇连续蒸煮工艺及设备

<申请（专利权）人>=王永镇

<发明（设计）人>=王永镇

<申请日>=1997.04.07

<地址>=161202黑龙江省富裕黑龙江造纸厂离退休管理处

<摘要>=本发明属含纤维素原料制浆领域,特别涉及硫酸

盐蒸煮工艺及设备,其特点是所需设备包括:蒸煮锅A(1)、蒸煮

锅B(2)、蒸煮锅C(3)、加热器A(4)、加热器B(5)、加热器C(6)、

循环泵A(7)、循环泵B(8)、循环泵C(9)、喷放锅(10)、高压碱

液罐(12)、加热器(13)、循环泵(14)、热交换器(15)、高压碱液

泵(16)、碱液槽(18)、黑液槽(20)、污水槽(23)、碱回收蒸发黑

液槽(97),本发明节能,减少污染,可用于造纸行业。

<REC>

<申请号>=CN97104057.5

<名称>=一种轻质高强粉煤灰建材制造工艺

<申请（专利权）人>=高景曦;蒋先觉;叶文玉

<发明（设计）人>=高景曦;蒋先觉;叶文玉;于丽;白宪臣;杨国忠

<申请日>=1997.04.23

<地址>=475002河南省开封市苹果园河大家属院18楼

<摘要>=本发明“一种轻质高强粉煤灰建材制造工艺”属

于建筑材料领域。用本发明方法制成的粉煤灰建材(砖、砌块

等)其特点是：1.轻质：制品干燥容重小于1.2。2.高强：制品平均

抗压强度大于20MPa。3.粉煤灰用量大：超过75％。它的工艺

是先用粉煤灰、石灰、石膏以等粒子预磨方法制成混料，再和

粉煤灰、水泥配料，不需烧结或蒸压。只经半干压成型、湿养

护、湿热处理即为成品。同时，还利用了造纸、皮革、发酵工

业废液做促进剂。具有较大的环保价值。

<REC>

<申请号>=CN97105617.X

<名称>=造纸黑液提取方法

<申请（专利权）人>=德州沪平永发造纸有限公司

<发明（设计）人>=李敬玉;杜宝德

<申请日>=1997.01.10

<地址>=253102山东省平原县王打卦工业区

<摘要>=本发明是一种造纸黑液提取方法，特点是将蒸球

中喷放出的草浆送入两台串联的双螺旋挤浆机中，通过两次双

螺旋的挤压，把草浆中的浓黑液彻底提取出来，不再对草浆进行

洗涤，使造纸厂终端水达到排放标准，该方法投资少，运转费用

低，适用于所有造纸厂。

<REC>

<申请号>=CN97105794.X

<名称>=一种新的处理造纸废水工艺

<申请（专利权）人>=曹曼

<发明（设计）人>=曹曼

<申请日>=1997.04.08

<地址>=266071山东省青岛市东海路18号金都花园A－31－D

<摘要>=一种新的处理造纸废水工艺,废水在综合池中进

行预沉淀后,在混凝气浮或沉淀池中加混凝剂进行混凝气浮或

沉淀,随后进入集水池中,其特征是再让废水进入微电净水装置,

该装置以铁屑为填料,然后废水进入混凝气浮或沉淀池,加入助

凝剂混凝处理后排放或回用。本工艺,适应性强,占地面积小,投

资小,效果好,操作管理方便,填料、药剂廉价易得,运行费用低。

<REC>

<申请号>=CN97105831.8

<名称>=石油树脂纸张上胶剂及制备方法

<申请（专利权）人>=青岛琴波化工厂石油树脂研究所

<发明（设计）人>=宫相勤;刘玉芹

<申请日>=1997.05.04

<地址>=266226山东省即墨市太祗庄琴波化工厂

<摘要>=本发明涉及一种以石油树脂为主要原料的纸张

上胶剂，属于化工技术领域。改性C<SUB>9</SUB>石油树脂中加入松香，稀土

卤化物，碱式醋酸钠，石蜡，油酸，回流，得半成品；水中加3-5％

的固体氢氧化钠(钾)和0.3-0.5％的醇胺，98-102℃时搅拌

加入半成品30-50％，回流，得液体石油树脂纸张上胶剂。本

发明工艺简单，易于操作，所制备的上胶剂使用方便，用量少，减

少污染，降低造纸成本，提高纸张质量。

<REC>

<申请号>=CN97107420.8

<名称>=用废纸生产再生新闻纸的方法

<申请（专利权）人>=贵州省三穗县伟力造纸厂

<发明（设计）人>=田永兴;周永深;王纯智;吕小欧

<申请日>=1997.03.28

<地址>=556500贵州省三穗县八弓镇东门南路33号

<摘要>=本发明公开了一种用废纸生产再生新闻纸的方

法，它用的废纸并加入适量的NaOH、Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>等化学原料及水，

经蒸煮、脱水、漂白、打浆、净化、抄纸、切纸即得成品。本

发明不仅具有能充分利用废纸再生新闻纸从而大大减少造纸

用原纤维原料用量及木材用量的优点，而且还具有减少环境污

染、降低生产成本等优点。采用本发明制浆比用原纤维原料化

学方法制浆，其污染可减少70％以上。

<REC>

<申请号>=CN97107778.9

<名称>=造纸黑液的综合处理方法

<申请（专利权）人>=四川四达生物工程产业开发股份有限公司

<发明（设计）人>=曾本秀;袁玉兰;顾润南;李传新

<申请日>=1997.11.13

<地址>=610041四川省成都市高新区高朋东路8号

<摘要>=本发明为一种造纸黑液的综合处理方法,其步骤

为:在黑液中加入酸性聚合物高分子絮凝剂,并以铝盐或铁盐絮

凝剂作为强化剂。絮凝沉降后的上清液,经煤渣过滤后作循环水

使用;絮凝沉降后的废渣与谷糟等原料混合进行碱解制成固体

微生物复合肥。

<REC>

<申请号>=CN97107317.1

<名称>=一种有机生物复合肥及其制备方法

<申请（专利权）人>=吕高

<发明（设计）人>=吕高

<申请日>=1997.01.14

<地址>=611930四川省彭州市西干道西园庄一幢一单元1号

<摘要>=本发明是一种以造纸黑液或酿造黄水等有机废

液为原料,制备有机生物复合肥及其方法。选择对土壤和作物有

益而无害的化肥类化学品对农副产品进行深加工,使生产过程

中回收的黑液或黄水可以直接作为微生物的营养物,黑液或黄

水中的还原性有机质通过微生物作用转化为有机肥和生物

氮、磷、钾,本发明方法制备的有机生物复合肥,功能齐全,成本

低廉,具有广泛的推广意义和显著的社会经济价值。

<REC>

<申请号>=CN97107398.8

<名称>=含有造纸工业蒸煮废液固形物的复混肥及其制备方法

<申请（专利权）人>=郎家文

<发明（设计）人>=郎家文

<申请日>=1997.03.17

<地址>=610041四川省成都市一环路南二段24号3幢2单元13号

<摘要>=一种含有造纸工业蒸煮废液固形物的复混肥,含

有化学纸浆蒸煮废液所含的固形物2～4份,化肥4～15份,还含

有粉状吸附基质3～5份(重量含量)。此肥的肥效成分全面,养

分平衡,制备方法包括废液浓缩、中和、肥料配混等步骤,工艺

流程科学合理,投资省。本发明以有机无机复混肥为产品载体全

部利用蒸煮废液固形物,赋予固形物营养特性,施用后改良土壤,

增加产量,化害为利,综合效益高,特别适合中、小型草浆造纸厂

治理污染,增加经济效益。

<REC>

<申请号>=CN97106937.9

<名称>=一种造纸分散剂的制备工艺

<申请（专利权）人>=南京义利物资销售中心

<发明（设计）人>=张广进

<申请日>=1997.04.21

<地址>=210012江苏省南京市雨花西路92号

<摘要>=本发明提供一种成本低、分散效果好的造纸分散

剂的制备工艺。该工艺特征是取克分子比为1∶1的苯乙烯和

顺丁烯二酸酐加入到有机溶剂中,再加入引发剂,采用溶液聚合,

水浴加热方式即可制得产品。

<REC>

<申请号>=CN97107582.4

<名称>=黑液提取率达95%及基本无洗浆废水排放的洗浆筛选工艺

<申请（专利权）人>=杨杰

<发明（设计）人>=杨杰

<申请日>=1997.07.07

<地址>=610072四川省成都市百花东路环保大楼

<摘要>=本发明涉及造纸工业制浆工艺的黑液提取筛选

和洗涤。通过在真空洗浆机(或带式洗浆机)前后各加串一台拧

浆机,增加逆流洗涤和把浆的粗筛与精筛串入黑液提取工艺中

的洗涤办法,重新进行物料平衡组合。从而达到黑液提取率95%,

基本无洗浆中段废水排放的目的。该工艺的使用既有良好的经

济效益又有良好的环境效益。

<REC>

<申请号>=CN97107064.4

<名称>=轻型无土有机基质

<申请（专利权）人>=卞咏梅

<发明（设计）人>=卞咏梅

<申请日>=1997.08.07

<地址>=210014江苏省南京市苜蓿园东街28号

<摘要>=本发明提供一种选择垃圾、废弃物中植物、动物

的有机废料(如枯枝落叶、中药渣、木屑、食品工业下脚料、造

纸废料、粪便等),应用微生物制剂—有效菌群(EM)进行嫌气和

好气处理后加以合理配比,适当添加高吸水性树脂制成能适合

各类植物生长的轻型无土有机基质。其优点为:质轻,对建筑物

荷载小,搬运方便,保水、肥效高,投资低。既消化了部分垃圾、

变废为宝,又可用来美化、绿化城市、改善城市生态环境,特别

适用于房顶花园的应用之中。

<REC>

<申请号>=CN97107378.3

<名称>=利用碱法造纸黑液制造肥料和饲料的方法及其发酵器

<申请（专利权）人>=钟骋

<发明（设计）人>=钟骋

<申请日>=1997.03.06

<地址>=610041四川省成都市慈惠堂街16号2幢2单元1号

<摘要>=本发明提供了一种利用碱法造纸黑液制造肥料

和饲料的方法。将粗纤维与黑液和产酸微生物按比例充分混合，

在自然温度、最好是25～42℃温度条件下进行长期贮池贮存

发酵、最好是进行24～150小时发酵，即得中性黑液粗纤维粉

发酵料，在中性黑液粗纤维粉发酵料中加入不同的菌种，即可得

肥料或饲料。投资少，耗能低，能充分利用黑液中的有机物质和

粗纤维物质废弃物，环境污染小。本发明还提供了一种管道发

酵器，有螺旋式发酵管道体、与管道体进料口连通的螺旋桨喂

料机。

<REC>

<申请号>=CN97108542.0

<名称>=综合性废纸常温脱墨剂的制备方法

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1997.12.08

<地址>=726000陕西省商洛地区造纸厂

<摘要>=本发明提供一种把过氧化氢改用次氯酸钠,增加

常温溶剂,并将全部油墨的各种化学成分在常温下溶解于水

中,且以洗涤和浮选的方法把油墨和纤维进行分离的综合性

废纸常温脱墨剂的制备方法,从而克服了那种废纸选用那种

脱墨剂的局限性,适应于各类废纸的通用脱墨,对纸浆纤维有较

好的分散作用,能使成品纸质膨松柔软,吸水性强,其脱墨成本是

常规脱墨全部费用的一半,对自动化生产的造纸企业选择更为

适宜。

<REC>

<申请号>=CN97108700.8

<名称>=一种以甲壳质为原料提取并制备生物制剂的方法及其应用

<申请（专利权）人>=张君曼

<发明（设计）人>=张君曼;王静婉;张小伟

<申请日>=1997.06.20

<地址>=710016陕西省西安市太华北路铁指西安医院外二科

<摘要>=本发明公开了

一种以甲壳质为原料提取多

种甲壳质素的方法，并把所提

取的各种甲壳质素按比例配

成多种生物制剂，使能够应用

于食品、医药、烟草、造纸、

纺织、化工等领域。本发明是把原料在多种无机溶液中浸泡、

降解、分离，最终得到多种产品和副产品；本发明不使用有机溶

剂、不需加压、原料不粉碎，具有方法简单、得到产品多、产

品纯度高、生产成本低、无污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN97109625.2

<名称>=碱性聚氯硫酸铝的制备方法和它们的应用

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=P·迪富尔

<申请日>=1997.03.08

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明的内容是碱性聚氯硫酸铝的制备方法。这

种方法在于在碱化后于温度60-95℃下进行蒸煮，其方式是

比如蒸煮温度越高蒸煮时间越短。本发明方法得到的聚氯硫酸

盐可用于饮用水、排放物的处理和造纸工业中。

<REC>

<申请号>=CN97109272.9

<名称>=由废旧聚苯乙烯泡沫塑料制造苯丙乳液

<申请（专利权）人>=湖北大学

<发明（设计）人>=艾照全;管蓉;何培新;程时远

<申请日>=1997.10.20

<地址>=430062湖北省武汉市武昌保集安湖北大学化学与材料科学学院艾照全

<摘要>=本发明涉及一种由废旧聚苯乙烯泡沫塑料制造

苯丙乳液的方法,它是将废旧聚苯乙烯泡沫塑料加丙烯酸(酯)

单体溶解,加乳化剂、水等,用高强度乳化手段乳化后加引发剂,

使之进行乳液聚合,制成一种特殊的苯丙乳液,可以代替普通苯

丙乳液作建筑屋面、内、外墙、造纸涂料及胶粘剂之用,由于用

废旧聚苯乙烯代替常规苯丙乳液生产中的苯乙烯单体,从而使

废旧聚苯乙烯相当于100%回收利用,且使产品成本大幅度下

降。

<REC>

<申请号>=CN97113305.0

<名称>=高效复合聚铝的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=张德明

<发明（设计）人>=张德明;舒莉萍

<申请日>=1997.05.27

<地址>=315040浙江省宁波市江东南路558号

<摘要>=本发明涉及复合聚

铝的制备方法和其应用。本发明目

的在于提供一种稳定性好、应用范

围广、净水效果好的絮凝剂。其制

备方法步骤依次如下：含铝中间液

制备、含铝轻熟料、质量百分比浓

度6-15％稀盐酸、质量百分比浓

度90-100％硫酸到按一定比例在

搅拌反应釜内反应，再进行固液分

离；无机聚铝制备，将含铝中间液用铝酸钙进行调聚，然后进行

固液分离；复合聚铝成品制备，将无机聚铝溶液复配无毒有机

高分子阳离子季铵盐，再增添适量络合剂、稳定剂、增效剂制

成本发明的高效复合聚铝。该产品可以作为饮用水净化处理，

工业废水、污水处理的絮凝剂、造纸施胶、医药、糖液和甘油

精制，石油化工业除臭等广泛应用。本方法具有制备成本低，产

品纯度高，净水效果好，综合应用广等优点。

<REC>

<申请号>=CN97114281.5

<名称>=废纸脱墨废水的絮凝－沉淀处理方法及设备

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=万金泉;陈中豪;陈金中;朱小林;余国藩;马邕文

<申请日>=1997.11.03

<地址>=广东省广州市五山

<摘要>=本发明是一种废纸制浆造纸时所产生的脱墨废

水的间歇或连续式絮凝—沉淀处理方法及用于实现该方法的

关键设备—净化器的设计。本法选用按废水总重量计0～

800ppm的硫酸铝Al<SUB>2</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3</SUB>和200～400ppm的结构式为[Al<SUB>2</SUB>(OH)<SUB>m</SUB>Cl<SUB>6</SUB>－<SUB>m</SUB>]<SUB>n</SUB>的聚合氯化铝为絮凝剂。净化器是由喷嘴、文丘里管、内筒体、外筒体和一对围壁上均匀地开有孔道的喇叭形裙围组合构成的反应区Ⅰ、Ⅱ、流化澄清区Ⅲ、混合回流区Ⅳ和沉渣区Ⅴ所组成。采用本发明废水停留时间短、处理效率高,效果好,易于工业化。

<REC>

<申请号>=CN97114158.4

<名称>=一种用于测量造纸机头箱(headbox)上的间距的方法及设备

<申请（专利权）人>=安德里茨-专利管理有限公司

<发明（设计）人>=W·卡德克

<申请日>=1997.11.13

<地址>=奥地利格拉茨

<摘要>=本发明涉及一种测量造纸机器头箱上的间距的

测量方法。它的主要特征在于在头箱片状间隙区域上形成固

定不变的磁场,对这些磁场进行测量,并且利用这些测量来确定

各个唇片之间的间距。本发明还涉及用于确定造纸机头箱1

区域内的间距的测量设备,其中,用于产生一个固定不变磁场的

一个磁场发生器10安装在确定间隙的两个元件中的一个元件

11之内,而用于测量磁场的测量设备9安装在确定间隙的两个

元件的第二个元件7,8内。

<REC>

<申请号>=CN97114314.5

<名称>=一种施胶增效剂的制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=陈家楠;欧义芳

<申请日>=1997.12.03

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明是造纸施胶增效剂的制造方法。近年以

来，造纸施胶剂向阳离子分散松香施胶发展,即分散松香以一定

的比例与阳离子分散剂混合施胶,本发明提供一种合成水溶性

高分子施胶增效剂的制造方法,该方法是用烯类单体与丙烯酸

共聚合,过氧化物为引发剂,在水或乙二醇乙醚,介质中聚合而

成。该方法制备的施胶增效剂经使用效果良好,可使施胶效果提

高2～3倍,产品成本有所降低。

<REC>

<申请号>=CN97117271.4

<名称>=玻璃质热喷涂覆合层辊及其制法

<申请（专利权）人>=王卫中

<发明（设计）人>=王卫中

<申请日>=1997.09.19

<地址>=116021辽宁省大连市西岗区黄河路421号

<摘要>=一种玻璃质热喷涂覆合层辊,是在金属辊轴面上选用以

SiO<SUB>2</SUB>为主的玻璃质热喷涂材料进行热喷涂而成。为了

增加其对金属辊轴的附着力,可以事先在辊轴上用Co、

Ni、Cr或其合金热喷涂打底,然后再热喷涂玻璃质材料。

为了增加表面硬度等性能,在玻璃质层外再喷涂至少一层金属、

合金或陶瓷材料,经研磨后的复合层辊表面平整光滑,无气

孔或无贯穿气孔,有很好的耐磨、耐腐蚀、耐热冲击性和

亲水性。适用于造纸、印刷等行业的特殊要求。

<REC>

<申请号>=CN97116230.1

<名称>=复合混凝剂

<申请（专利权）人>=盘锦宝金纸制品厂

<发明（设计）人>=马宝金;云鹏

<申请日>=1997.09.04

<地址>=124203辽宁省盘锦市宝金纸制品厂

<摘要>=本发明为复合混凝剂,主要用于造纸黑水和中断

废水处理,利用复合混凝剂二次进药,分流净化,使废水达标循环

使用。复合混凝剂即能破乳絮凝又能降粘,可以提取木质素,变

废为宝,节省水资源。

<REC>

<申请号>=CN97117243.9

<名称>=一种机械画心纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=庄富泉

<发明（设计）人>=庄富泉

<申请日>=1997.08.31

<地址>=311414浙江省富阳市大源镇庄家村(方家地)

<摘要>=一种机械画心纸及其制造方法,它主要是改变了

纸张长、短纤维的比例关系,将主料龙须草、木料、桑皮等按比

例混配,进行制浆过程,再用漂白粉对浆料进行漂白,然后再按比

例加入湿水剂、碳酸钙、经上网成形,用造纸机制纸。由于本发

明改变了长、短纤维的比例以及工艺改变,从而使本发明具有原

画心纸和宣纸的特点,又具有光滑度好,质重等特点,降低了生产

成本,提高了生产效率,使之能满足对古字画机械印刷的要求。

<REC>

<申请号>=CN97116235.2

<名称>=造纸厂废水、废气闭路治理新技术

<申请（专利权）人>=赵德山

<发明（设计）人>=赵德山;舒新前;张永珍;范宇;刘文健;刘丽杰

<申请日>=1997.09.04

<地址>=100086北京市海淀区双榆树东里1号楼2门401

<摘要>=一种造纸厂废水、废气闭路治理新技术,它是在深

入研究造纸黑液与燃煤脱硫之间相互作用的基础上,以制备高

质量脱硫的环保型水煤浆为主体,充分开发它的节能、降耗、改

善环境的潜在优势和造纸黑液废物资源化的巨大环境效益和

经济效益,而研究成的环境保护的最佳实用技术。

<REC>

<申请号>=CN97119796.2

<名称>=造纸污水处理技术

<申请（专利权）人>=王和平

<发明（设计）人>=王和平

<申请日>=1997.11.22

<地址>=257015山东省东营市胜利石油管理局地科院

<摘要>=造纸厂排出的污水对环境的污染是十分严重的,

本技术应用简单的化学反应原理,采用简单的设备,即可将造纸

产生的污水中绝大部分木质素提取出来,然后再提取出所加药

剂,余下的水及碱循环利用做到无污排放。整个过程具有工艺简

单,投资少,运行费用低的特点,是根治造纸工业污染的重要技术

之一。

<REC>

<申请号>=CN97121047.0

<名称>=造纸厂供排水系统节水降污技术方法

<申请（专利权）人>=仇祝铭

<发明（设计）人>=仇祝铭

<申请日>=1997.12.08

<地址>=253013山东省德州市德城区东方红路53号

<摘要>=一种造纸厂系统节水降污技术方法,涉及节水环

保技术领域,主要用于造纸厂供排水系统。其主要是将纸机烘缸

冷却水、纸机白水、漂白车间漂后第二道洗浆污水、漂白车间

漂后第一道洗浆污水、漂白车间漂前洗浆污水、净化车间最后

一道净化洗浆污水、净化车间第二道净化洗浆污水、净化车间

第一道洗浆污水等污而不废的水根据水质和水量情况合理回

用于造纸厂不同造纸工段。该方法可以把造纸用水量和排污量

降到最低限度,节水60%以上,同时降低了造纸成本、污水治理

投资和运行费用。

<REC>

<申请号>=CN97123255.5

<名称>=纸工业水净化循环碱回收再生能(万用)蒸馏釜

<申请（专利权）人>=管理

<发明（设计）人>=管理

<申请日>=1997.12.17

<地址>=117000辽宁省本溪市明山区东竹街七组(住所)

<摘要>=一种造纸工业废水净化循环碱回收再生能(万用)

蒸馏釜,尤其是采用泵压污水曲折经由“母子”管之准静态等温

压层递热交换储运有比照耗能之千倍量级的再生能系统两次

间转釜胆热力工作过程的排出浓污(入继热箱干馏)和净水而统

一闭合再生能储运的废水净化设备,是以物理技术途径净化污

水、纯净水、海水淡化的百、千倍节能的新突破。

<REC>

<申请号>=CN97190510.X

<名称>=通过将纤维素浸泡在含酸溶液中使纤维素酯结合到纤维素中去的方法

<申请（专利权）人>=伊斯曼化学公司

<发明（设计）人>=G·I·约翰森;M·G·米歇尔

<申请日>=1997.03.07

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=一种用于各种纸制品的、以纤维素酯处理纤维素

的方法,包括让纤维素与酸酐反应,生成纤维素酯—羧酸溶液。

乙酐可用作该酸酐,作为生成的纤维素酯—羧酸溶液,可生成纤

维素乙酸酯—乙酸溶液。纤维素乙酸酯—乙酸溶液在混合槽中

用另加的乙酸稀释。整体的纤维素被粉碎成纤维素纤维,稀释的

纤维素乙酸酯—乙酸溶液与纤维素纤维混合,制成一种处理的

纤维。从处理的纤维中除去多余的纤维素乙酸酯—乙酸溶液。

处理的纤维经水洗,然后从水洗的处理纤维中脱除水。该产物于

是可用于造纸中,生产出线路板、层合产品及各种纸制品。

<REC>

<申请号>=CN97193801.6

<名称>=层状整体织造的造纸织物

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=P·法格奥特

<申请日>=1997.08.22

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明披露一种机上可缝合的层状整体织造的

造纸织物,所述的造纸织物包括公用共同的纵向(MD)纱的两个

单层的织造织物层。该共同的MD纱在织物的端部形成将两层

彼此连接的接缝环;所述的共同的MD纱在通过改进的环状织

造工艺对织物进行织造时在机上是纬纱。所述的织物可用短纤

维材料的絮垫针刺。在织造压榨辊合成网套期间,溶剂可除去的

接结线连接两层,因此这两层是整体织造的。当完成织造时,溶

剂可除去的接结线通过用适当溶剂的溶解而被除去,得到层状

结构。短纤维材料的絮垫可被针刺入并穿过该层状结构。所述

的造纸织物可被用作成形合成网、压榨辊合成网套或干燥部分

成网,或被用作聚合物涂布的、造纸工业加工带的基材,所述的

加工带例如为长压区压榨带、纸页传送带或压光带。

<REC>

<申请号>=CN97195711.8

<名称>=油包水乳状液喷雾干燥法

<申请（专利权）人>=CYTEC技术有限公司

<发明（设计）人>=W·B·戴维斯;J·E·希利;G·K·L·米勒;J·J·科扎基威斯

<申请日>=1997.06.05

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种用于喷雾干燥含水溶性和水

溶胀乙烯基加成聚合物的分散体、乳状液或微乳状液,以获得基

本上为干的水溶性或水溶胀聚合物颗粒的方法,基本上为干的

水溶性或水溶胀聚合物颗粒的组合物,附聚喷雾干燥的聚合物

颗粒的方法,以及在水处理、采矿、造纸、食品加工、土壤调节、

溶液增稠、生物技术和油回收等用途中使用喷雾干燥的聚合物

颗粒和附聚物的方法。

<REC>

<申请号>=CN97196424.6

<名称>=施胶组合物

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=罗伯特·贝茨;赫拉尔杜斯·约安内斯·布鲁克赫伊曾;埃德温·勒内·亨泽玛;马尔科姆·詹姆斯·韦尔奇

<申请日>=1997.05.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及用于造纸的施胶组合物。该组合物包

含在受热时软化并流动的热塑性树脂。合适的热塑性松香包括

热塑性树脂、烃类树脂、聚酰胺和酰胺蜡,优选其滴点在50—

150℃的范围内。已经发现,本申请之发明的热塑性树脂能够在

基本上没有铝基固定剂存在的情况下起到施胶剂的作用。该施

胶组合物可以包含其他组分,如胶态聚合物、表面活性剂和其他

常用于造纸的试剂。本发明还涉及热塑性树脂在对纸进行施胶

时的应用、造纸方法和用热塑性树脂施胶的纸产品。

<REC>

<申请号>=CN97197257.5

<名称>=干燥段织物的接缝设计

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司

<发明（设计）人>=沙伦·K·惠特洛克;迈克尔·J·约瑟夫

<申请日>=1997.12.12

<地址>=美国纽约

<摘要>=具有光滑表面和长寿命的造纸织物(10)，包括有

形成其上表面和下表面的扁平的机器方向纱线(26，28)，该织

物还有两层各自与扁平机器方向纱线(26，28)相互交织的横越

机器方向的纱线(18，18’，22，22’)，而圆形截面的其它机

器方向纱线(24)则与横越机器方向纱线(18’，22’)在两层内

把它们连接在一起。在织物两端之一，由圆形的机器方向纱线

形成接缝环(30)而在织物两端的另一端，则由圆形的机器方向

纱线形成接缝环(34)，上述两个接缝环交错对插，装配造纸机

时把织物(10)两端合在一起，从而形成一个通道，当将一缝针

或缝钉(42，50，58)穿过时便可把两端(30，34)连接在一起。

<REC>

<申请号>=CN97199802.7

<名称>=纸的生产方法

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=G·格林伍德

<申请日>=1997.03.11

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=本发明涉及将淀粉以混凝浆料的形式加到造纸

过程的纸浆中，该浆料含有未溶解的淀粉颗粒、阳离子型聚合

絮凝剂和阴离子微粒状网连凝聚助剂，如膨润土。该絮凝剂和

凝聚助剂相互作用，产生具有捕集淀粉颗粒的网连絮凝作用。

由此改进淀粉在所生产的纸中的留着率。

<REC>

<申请号>=CN97198682.7

<名称>=在基片上涂敷树脂用以造纸的方法

<申请（专利权）人>=普罗格特－甘布尔公司

<发明（设计）人>=W·W·奥斯藤多尔夫;R·S·阿姆普尔斯基

<申请日>=1997.07.31

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明包括在基片如造纸除水毛毡上涂敷可固

化树脂如光敏树脂的方法。方法包括以下步骤：提供可固化液

态树脂，提供具有第一表面和第二表面的基片，基片具有在第

一表面和第二表面之间形成空隙的纤维，基片含有不同于可固

化液态树脂的第二材料，将第二材料涂在至少某些纤维上，其

中，靠近受涂敷纤维的空隙提供从基片第一表面到基片第二表

面的流体连通；清除涂在至少某些纤维上的至少某些第二材

料；在基片上涂敷可固化液态树脂；固化至少某些树脂以便在

基片上取得一树脂层。

<REC>

<申请号>=CN98100949.2

<名称>=造纸污水处理方法及其处理装置

<申请（专利权）人>=杨桂芹

<发明（设计）人>=杨桂芹

<申请日>=1998.03.25

<地址>=134600吉林省临江市临江大街318号五金电器销售公司

<摘要>=本发明属于一种造纸污水的处理方法,其主要步

骤包括将污水先引入污水储存池,再放入污水处理池,投入配合

好的化学药物,然后进行搅拌、沉淀,沉淀后分别将清水排放入

清水池,沉淀物送入沉淀物存放池,再沉淀并过滤脱水。其主要

优点是:成本低,占地少,处理时间短,土建和设备投资小,耗电少

和处理量大。经检测处理后的水完全达到国家规定的排放标

准。

<REC>

<申请号>=CN98100930.1

<名称>=丁二烯超微乳液共聚制备粘合剂

<申请（专利权）人>=化学工业部沈阳化工研究院

<发明（设计）人>=刘冬雪;王新;吴玉春;魏峰

<申请日>=1998.03.19

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路八号

<摘要>=本发明所公开的是:以丁二烯为主要单体和其他

乙烯基不饱和单体采用超微乳液聚合的方法制备粘合剂可应

用于印染、造纸、皮革等领域。其性能指标好于应用普通乳液

聚合方法生产的同类产品,而产品成本大大低于同类产品。

<REC>

<申请号>=CN98101337.6

<名称>=烟道气处理焦化剩余氨水或全部焦化废水的方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部建筑研究总院;北京国纬达环保科技有限公司

<发明（设计）人>=程志久;殷广瑾;杨丽琴;王玮;于游天;柴正和;刘宏团;甘金团;程丹丹;杨景玲;王雄;郭家珍;孙新熙

<申请日>=1998.04.08

<地址>=100088北京市海淀区西土城路33号

<摘要>=烟道气处理焦化剩余氨水或全部焦化废水的方

法,是将废水在喷雾干燥塔中用雾化器使其雾化,雾状废水与烟道

气在塔内同流接触反应,烟气将雾状废水几乎全部汽化后随烟气

排出。本方法处理的废水不外排,不污染水体和大气,环境效益和

经济效益显著,工艺和设备简单,操作方便,占地面积小。本方法也

可用于处理造纸黑液、洗毛等高浓度难降解有机废水。

<REC>

<申请号>=CN98100737.6

<名称>=一种造纸废液处理工艺

<申请（专利权）人>=北京博朗环保技术开发公司

<发明（设计）人>=李连兴

<申请日>=1998.03.16

<地址>=100101北京市朝阳区亚运村汇园公寓M座504室蒋桂兰

<摘要>=一种造纸废液处理工艺适用于年产0.6—2万吨

浆的造纸企业。本发明采用三台螺旋双网压滤机串联逆流提取

黑液,每台压滤机后都设有一个大容积的扩散池,浸泡较长时间,

使纤维内部的黑液扩散出来,并用自行研制的新型木素处理剂

DL－1直接将黑液中木素分离出来。清液与中段水相混合,调节

pH值,同时还能去除部分有机杂质。处理后的废液符合国家

GB3544－92排放标准。

<REC>

<申请号>=CN98101428.3

<名称>=一种利用草类造纸黑液制备煤浆的工艺

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=肖宝清;王继友;褚宏春;张强;杨建强;王化军

<申请日>=1998.04.24

<地址>=100083北京市学院路30号

<摘要>=一种利用草类造纸黑液制备煤浆工艺,特别适用

于处理草类造纸黑液污染并利用黑液制备煤浆,以灰分含量

1—20%的煤为原料,粒度为0.001—50mm,其特征在于制备

煤浆过程中加入了固含量为5—50%的草类造纸黑液,利用

黑液中的木质素作分散剂,利用黑液中的水作分散介质制备

煤浆,既节约了制备煤浆的药剂和大量的洁净水,又回收了

黑液中的热能。

<REC>

<申请号>=CN98102824.1

<名称>=蜂窝纸砖

<申请（专利权）人>=孙宏金

<发明（设计）人>=孙宏金

<申请日>=1998.07.08

<地址>=101149北京市通州区玉带路大街12号日化二厂

<摘要>=蜂窝纸砖属轻工造纸技术领域。主要技术特征是

用废旧纸加上20%的麦秸或稻草经消毒后用造纸厂的纸浆机

打成纸浆,滤去水分后压铸在各种形状尺寸,薄厚的中间带有空

心蜂窝的纸砖。纸砖是一种充填物,如电视机出厂时机体与外包

装箱之间有一定的空隙,目前空隙都用乙烯泡沫塑料充填。纸砖

就用来做充填隔板。纸砖用后可再次利用,废弃后也不污染环境,

降解决。主要用途起作用就是消除白色污染。

<REC>

<申请号>=CN98103053.X

<名称>=利用草浆造纸黑液做型煤及其加工方法

<申请（专利权）人>=于成春

<发明（设计）人>=于成春

<申请日>=1998.07.23

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花园东里15－1－20

<摘要>=本发明提供一种利用草浆造纸黑液做型煤及其

加工方法。先将草浆造纸黑液用蒸发器蒸发后,使其浓黑液(固

形物含量)≥35%;再将100kg黑液与7—10kg石灰混配均匀后

再与25—35kg煤粉,8—15kg草粉混配,常温下在型煤成型机内

混合成型25—40mm粒度型煤产品,本发明避免了造纸黑液对

环境的污染,又能废物利用,尤其对生产出的型煤燃烧后可以从

煤灰中提取制浆工艺中需要的碱渣回用于生产中。

<REC>

<申请号>=CN98102923.X

<名称>=包括有二氧化碳的纸张的生产方法

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=J·L·布罗托;D·B·马德罗斯;A·S·瓦拉达雷斯;小J·A·斯罗库姆普

<申请日>=1998.06.09

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种纸产品的制造方法,包括:将二氧化碳气流送

至包括含铝化合物的材料的产物流中。所述材料优选是包含硫

酸铝或造纸明矾的废纸。该材料还可以是已向其中添加有新鲜

纸浆的废纸(包含硫酸铝)的产物流。将二氧化碳添加至所述产

物流中将使该产物流的pH值降至能使铝化合物溶解并分布在

整个产物流中的酸性值。

<REC>

<申请号>=CN98102505.6

<名称>=无碱造纸污水处理方法

<申请（专利权）人>=平邑县天择有限公司

<发明（设计）人>=詹永田

<申请日>=1998.06.17

<地址>=273300山东省平邑县莲花山路51号

<摘要>=本发明是提供一种无碱造纸污水处理方法，其技

术流程是：无碱造纸污水→流量测量→施放药剂→污水池→污

水泵抽取→过滤分离处理，处理完的水可再用于造纸生产，污

渣可用饲料。本方法中流量测量采用三角堰极；药剂为5—10%

氢氧化铝溶液，过滤分离处理采用微滤机配用630#不锈钢网。

利用本发明对无碱造纸污水进行处理，简便分行，投资少，成

本低，可充分利用水资源，达到污水处理零排放的目的。

<REC>

<申请号>=CN98102170.0

<名称>=通用废水处理方法

<申请（专利权）人>=徐功明

<发明（设计）人>=徐功明

<申请日>=1998.05.25

<地址>=116023辽宁省大连市星海公园海滨疗养院西三楼园厅徐莉清转

<摘要>=本发明公开了一种通用废水处理方法。该方法以石灰或含CaO或Ca(OH)<SUB>2</SUB>的物质与酸类物质作用,形成絮凝物,在形成絮凝物过程中及絮凝物形成后吸附并夹带废水中荷电杂质颗粒和电中性杂质颗粒,实现对多种废水如造纸、印染、食品加工、酿造、化工、制药、染料、冶金等工业废水和城市生活污水以及江河、湖泊等的污水进行处理,还可与生物方法或其他物理化学方法相配合进行处理。本发明方法,废水经处理后,其净化程度高,可达清澈、无色、无臭和无菌、pH值约为7。该方法投资少且运行费用低,例如城市生活污水处理,总投资为传统技术的10%～20%,运行费用为传统技术的40%～50%,并且可以大量利用原有排污河道一一稍作改造即可,可节省占地面积。

<REC>

<申请号>=CN98104816.1

<名称>=驱、杀蟑螂药片

<申请（专利权）人>=柳州市华力电器厂

<发明（设计）人>=韦嵩蕃;周继兰;黄腾峰

<申请日>=1998.01.16

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市东环路228号李宏伟转

<摘要>=本发明属于驱、杀蟑螂的环境卫生用药。目前,

公知的驱、杀蟑螂药品中多数在使用后会留下污迹。本发明提

供一种使用后很少留下污迹的烟熏型药片及其制造方法。该药

片主要由药剂及其可燃的载体组成,所述可燃的载体是一种按

照造纸工艺用纤维制成的厚纸片;制造时先对载体施加药剂制

成药片,然后以不透气的薄膜为材料,将药片密封包装。

<REC>

<申请号>=CN98104755.6

<名称>=纸浆生产新工艺

<申请（专利权）人>=李学敏

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=1998.02.14

<地址>=056001河北省邯郸市滏东大街31号

<摘要>=该发明属于一种纸浆生产新工艺,是由原料、除

尘、漂白、筛选、纸浆入库工序组成,其特点是漂白在密闭容器内,用强氧化剂在0.5—7kg/cm<SUP>2</SUP>压力下浸泡2—24小时,该工艺较无黑液造纸制浆工艺更经济合理,较现有工艺简单,减少了切断、蒸煮、冲洗工序,不用碱或酸,不产生黑液或红液,强氧化剂循环使用,不排放污水、不污染环境,纸浆收率高达60—70%,生产成本低,适于造纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN98104700.9

<名称>=造纸黑液碱回收及木质素等固形物分离利用

<申请（专利权）人>=许裕金

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1998.02.20

<地址>=330029江西省南昌市火炬大街国家高新开发区创业中心江西裕金环保新技术研究有限公司

<摘要>=本发明提供了一种造纸黑液碱回收及木质素等

固形物分离利用。该发明是利用一种99－Ⅰ型、Ⅱ型离子复合

膜对造纸黑液进行碱回收及木质素等固形物分离。该发明的特

点是利用离子复合膜对碱和木质素等固形物一次性分离。通过

膜分离后的水质pH6—8,COD80mg/l、BOD在30mg/l以内,无

色透明。回收的碱可循环利用造纸。木质素等固形物经添加纤

维发生剂合成纸浆,可制成合成纸浆造纸或添加聚合剂合成高

分子硬质塑料原料。

<REC>

<申请号>=CN98104761.0

<名称>=一种造纸黑液的净化与回收方法

<申请（专利权）人>=朱树文;宋阳

<发明（设计）人>=朱树文;宋阳

<申请日>=1998.02.14

<地址>=650208云南省昆明市东郊大石坝昆明铁路机械学校(朱如虎转)

<摘要>=本发明公开了一种对造纸黑液的净化与回收方

法,该方法包括:①多级分离与超滤分离;③调整pH值;④加水冲

洗及加入聚合硫酸铁进行絮凝;⑤加热烘干等步骤。也可按以下

工序进行处理;①先将造纸黑液先进行二级分离;②加浓硫酸调

整pH值;③沉降稀释;④用超滤分滤机作两次分离。本发明工艺

合理,设备简单,所需成本低,适应范围广,具有良好的开发应用

前景。

<REC>

<申请号>=CN98104567.7

<名称>=环境保护的良性循环－造纸黑液、烟道气、粉煤灰综合利用的新方法

<申请（专利权）人>=钟卿

<发明（设计）人>=钟卿;韩秀英

<申请日>=1998.03.18

<地址>=300132天津市丁字沽河北工业大学南院土木工程系交通土建97－3班

<摘要>=本发明属三废综合利用领域,它是废水、废气、废

渣在综合治理上投资最少,且一次性得到互相治理的项目。它的

主要特征是在治理造纸黑液的同时也治理了烟道气,对大气污

染有所控制。反应产物(NaOH+CO<SUB>2</SUB>－Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>)碳酸钠在免烧砖中可与生石灰反应(Ca(OH)<SUB>2</SUB>+Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>－CaCO<SUB>3</SUB>)生成碳酸钙,从而可提高免烧砖强度。粉煤灰免烧砖重量轻,保温性能好,是发展高层建筑的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN98106919.3

<名称>=聚天冬氨酸盐作为研磨剂的用途

<申请（专利权）人>=可泰克斯股份有限公司

<发明（设计）人>=J－M·索;C·杰奎梅特;J·蒙果因

<申请日>=1998.02.13

<地址>=法国格奈

<摘要>=聚天冬氨酸盐作为研磨剂的用途,成为生产精制

矿物质含水悬浮液的途径,该悬浮液可以被泵送、不沉积并且矿

物质浓度高。使用所说研磨剂的研磨方法。所得矿物质的含水

悬浮液以及它们在造纸工业中的应用。

<REC>

<申请号>=CN98107243.7

<名称>=提高纸张机械强度的强磁场处理装置及方法

<申请（专利权）人>=江西省科学院应用物理研究所

<发明（设计）人>=徐涤

<申请日>=1998.04.14

<地址>=330029江西省南昌市上坊路18号

<摘要>=一种用强磁场对纸浆进行处理,从而提高纸张机

械强度的装置及方法。该装置包括外接法兰、紧固螺栓和箱体,

箱体内通过横向隔板和纵向隔板均匀设置有1根或1极以上的

塑料管,塑料管外表面设有4～6对永磁铁(NdFeB)块,每对永磁

铁块的间距为4～6cm,磁场强度为3500～4300高斯。处理方法

是将纸浆料以0.8～1.2M/S的流速从上述装置中的塑料管中通

过,垂直切割磁力线后上网造纸,该方法可提高纸张的机械强度

10～13%。

<REC>

<申请号>=CN98108222.X

<名称>=一种钻井液处理剂

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=杨正宇;杨国仪;周小蜀;郑平

<申请日>=1998.05.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=一种钻井液处理剂。包括造纸蒸煮液,谷物薯类粉,NaOH,H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>,Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>和水溶性高分子。可用于淡水钻井液,盐水配浆钻井液和盐水污染钻井液。

<REC>

<申请号>=CN98110161.5

<名称>=亚铵法造纸废水综合处理工艺

<申请（专利权）人>=赵德志

<发明（设计）人>=赵德志;谢兴华

<申请日>=1998.04.17

<地址>=253035山东省德州市第二造纸厂

<摘要>=本发明提供一种亚铵法造纸废水综合处理工艺,

包括造纸黑液的处理、中段水的处理及白水的处理,蒸煮后的草

浆经螺旋挤浆机挤出黑液,黑液经蒸发浓缩补充微量元素后,再

经造粒机造粒生产固体颗粒复合肥,黑液亦可直接添加微量元

素后作为液体肥料供农田使用,中段水及白水分别处理后用于

农灌和回用。

<REC>

<申请号>=CN98109160.1

<名称>=一种复合絮凝沉淀剂的配制方法

<申请（专利权）人>=韩允志

<发明（设计）人>=韩允志

<申请日>=1998.05.24

<地址>=236603安徽省太和县化肥厂

<摘要>=本发明公开了一种复合絮凝沉淀剂的配制方法,

以聚丙烯酰胺为絮凝剂,以液态水玻璃为沉淀剂,在某种助剂的

作用下复合而成,该制剂净化率很高,可广泛应用于石油、化

工、纺织、印染、造纸、制革、酿造、屠宰等行业的污水处理。

由于聚丙烯酰胺与水玻璃的复合增效作用,使得在与单独使用

聚丙烯酰胺相同浓度的条件下,所产生的絮团是单独使用聚丙

烯酰胺时的5—10倍,沉降速率快3—5倍。

<REC>

<申请号>=CN98110591.2

<名称>=原煤处理剂

<申请（专利权）人>=烟台市能源监测中心

<发明（设计）人>=张清林;陈其炎;綦延波;苏丽清;李美芬

<申请日>=1998.11.20

<地址>=264001山东省烟台市芝罘区北马路242号

<摘要>=本发明公开了一种原煤处理剂,由固硫剂、膨松

剂、催化剂和氧化剂组成,按原煤重量2.5%—4%比例添加,其中

固硫剂76%—82%,膨松剂10%—13%,催化剂2%—3%,氧化剂

5%—7%;固硫剂中氧化钙占70%—85%,碳酸钙、碳酸钠和氧化

镁占15%—30%;膨松剂为氯化钠,硝酸钾,硝酸钠,碳酸钙;催化

剂为三氧化二铁,二氧化锰,三氧化二铬,氧化钴;氧化剂为高锰

酸钾,氯酸钾,硝酸钾,硝酸钠;它还有粘结剂,为造纸废液,制铝废

渣或制肥皂废渣,添加比例为原煤重复的5%—10%;固硫剂为颗

粒状,颗粒度1mm—6mm。固硫效率可达70%,并可减少粉尘的

排放量。

<REC>

<申请号>=CN98110162.3

<名称>=一种草浆造纸污水处理工艺

<申请（专利权）人>=赵家勤

<发明（设计）人>=赵家勤

<申请日>=1998.04.17

<地址>=250200山东省章丘市相公庄镇巡检村李家胡同12号

<摘要>=一种草浆造纸污水处理工艺,在造纸草浆蒸煮时

加入一定浓度的除硅剂,在所产生的黑液中加碱式氯化铝和阳

离子聚丙烯酰胺,然后把混合液置入曝气池中发生反应,最后将

反应后的液体置入沉淀池中沉淀,浮在上面的液体作为下次循

环造纸用水,其沉淀物可燃烧掉。

<REC>

<申请号>=CN98110334.0

<名称>=吸附法非木材纤维碱法造纸污水治理工艺

<申请（专利权）人>=济南新中智科技开发有限责任公司

<发明（设计）人>=王培中;李静;王平;庞维国;郭娟;牛爱云;田茂水;李太军

<申请日>=1998.07.09

<地址>=250011山东省济南市省府前街34号二楼

<摘要>=本发明提供一种吸附法非木材纤维碱法造纸污

水治理工艺,包括吸附剂的制造、造纸黑液污水的净化、吸附剂

的再生、净化水的脱盐回用,黑液污水吸附净化工艺为多级净化,

净化后失效的吸附剂及其吸附物可直接送吸附剂再生工序再

生后重复使用。该工艺和现有技术相比,具有设计合理、工艺简

单、投资少、见效快等特点,由于吸附剂吸附造纸黑液污水中的

木质素经再生后能得到合理地利用,因而避免了黑液废渣的二

次污染。净化后的水可循环使用,真正实现根治污染、以废治

废、治理与增收并举。因而,具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN98111460.1

<名称>=一种天然植物纤维编织的地毯

<申请（专利权）人>=许赞有

<发明（设计）人>=许赞有

<申请日>=1998.08.12

<地址>=222023江苏省连云港市幸福路55号

<摘要>=一种天然植物纤维编织的地毯,是由纸为主原料

制造的纱条织造而成。可配有棉纱类、棕麻类、毛类纤维混纺

或混编或混纺混编织造而成。纸的可染性强,纤维细软,韧性好,

弹性好,轻便美观,极具装饰性。造纸的原料丰富,来源极广。纸

地毯对人体和环境均无污染。织造方便,设备利用率高,使成本

降低。

<REC>

<申请号>=CN98111187.4

<名称>=草类原料清洁制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=房桂干;刘光良;刘明山;沈葵忠;邓拥军;李萍

<申请日>=1998.03.20

<地址>=210042江苏省南京市锁金五村16号

<摘要>=本发明适用于草类纤维原料实现清洁制浆造纸

生产,其特点是将草类原料经少量化学品预处理,用机械作用分

离帚化成浆,制浆废水量少,采用物化、生化处理,可以达标排

放。本发明既可以提高纸浆产率,又能实现废水低成本达标处理,

本工艺流程紧凑,投资省,操作灵活,易于控制等特点。

<REC>

<申请号>=CN98110966.7

<名称>=造纸废水零排放工艺及专用设施

<申请（专利权）人>=嵊州市造纸机械厂

<发明（设计）人>=杜敏;董永章;杜焕森

<申请日>=1998.07.20

<地址>=312452浙江省嵊州市蒋镇

<摘要>=本发明公开了一种造纸废水零排放工艺及专用

设施。废水零排放工艺包括将造纸废水都统一回收,再经过过

滤、调节pH值、搅拌后通过循环泵将回收水作为造纸工艺用

水和洗毯冲网用水循环反复利用,同时补充造纸消耗的水量。专

用设施为调节循环池,由池体、搅拌器及循环泵组成,池体容积

根据造纸及停机过程中不发生缺水或溢水现象确定。本发明实

现了造纸废水的零排放,从根本上解决了造纸废水严重污染环

境的问题,并节约大量水资源,大大降低治理设备投入,具有十分

巨大的经济社会生态效益。

<REC>

<申请号>=CN98112196.9

<名称>=无废液排放的制纸浆方法

<申请（专利权）人>=重庆菲尔达技术公司

<发明（设计）人>=徐绍林;漆骏驰

<申请日>=1998.08.19

<地址>=400084重庆市大渡口区东风村10栋

<摘要>=本发明公开了一种无废液排放的制纸浆方法,它

包括纤维原料和蒸煮药剂,其特征在于蒸煮药剂为:乙酸或丙酸,

在无机酸作为催化剂,80—130℃下进行反应。本发明提供了一

种节能,无废液排放制纸浆方法,有节能无公害的特点,并且还有

原料适用范围广,资源利用较充分,工艺过程简单易行等优点,很

适合草类资源特别丰富的我国造纸制浆业采用。

<REC>

<申请号>=CN98112812.2

<名称>=彩色珠光颜料及制备方法

<申请（专利权）人>=西安建筑科技大学

<发明（设计）人>=吕宪俊

<申请日>=1998.01.21

<地址>=710055陕西省西安市雁塔路13号

<摘要>=本发明公开了一种彩色珠光颜料及制备方法。其

特点是以非金属矿物绿泥石为原料,采用水解涂钛方法,通过调

节工艺条件控制绿泥石粉表面包覆TiO<SUB>2</SUB>薄膜的厚度,来获得不同干涉色调的彩色珠光颜料。本发明的优点是:原料来源广,价格低,无毒性;耐热、耐光、耐硫化性以及耐化学性优良;该发明制作工艺简单,用途广泛,可应用于涂料、油漆、塑料、橡胶、造纸、印刷、包装、装饰品、化妆等不同工业领域。

<REC>

<申请号>=CN98113142.5

<名称>=松香分散剂的制造方法

<申请（专利权）人>=潮安县宝山造纸助剂厂

<发明（设计）人>=陈汉森

<申请日>=1998.03.10

<地址>=515642广东省潮州市潮安县沙溪镇

<摘要>=一种松香分散剂的制造方法,由聚醚在加温及高

效催化剂存在下进行催化反应,加入防腐剂、稳定剂,并用苯磺

酸中和,调至pH值为6—7,加入无离子水聚合而成。该方法制

备的分散剂能与松香起化学反应,使松香在化学作用下得到充

分分散、乳化成粒度特别细小的乳液,大大地简化制备松香分散

胶的设备,有效地避免松香分散胶搁置易出现分层、沉淀、结块,

克服假施胶,可广泛适合于造纸行业中使用。

<REC>

<申请号>=CN98112121.7

<名称>=造纸废水的治理方法

<申请（专利权）人>=毛呜庆

<发明（设计）人>=毛呜庆

<申请日>=1998.07.03

<地址>=611830四川省都江堰市军民街21号

<摘要>=本发明涉及废水的治理方法,特别是造纸废水的物

理—化学治理方法。旨在解决已有技术存在的治理费用高,排放不

能达标等问题。本方法的工艺步骤为:1)初滤去除长纤维;2)精滤去

除短纤维;3)旋浮造泡、干化、焚烧除泡;4)混合;5)吸附、pH调节去

除碱性物质和悬浮物;6)絮凝;7)沉淀;8)调节pH,得到达标水;9)污

泥浓缩、干化、焚烧,得到灰渣。本方法利用燃煤烟气治理造纸

废水,以废治废,并获得废物再利用。

<REC>

<申请号>=CN98112631.6

<名称>=酸化型硫酸盐制浆法

<申请（专利权）人>=中南工业大学

<发明（设计）人>=盛利元;侯曼玲

<申请日>=1998.09.15

<地址>=410012湖南省长沙市左家垅

<摘要>=本发明属于造纸制浆技术领域,是一种酸化型硫

酸盐制浆方法。这种方法由蒸煮、洗涤、酸化、苛化和煅烧五

个主要工段组成。与传统的硫酸盐制浆法比较,不同点主要在于

用黑液的酸化工段代替了黑液燃烧工段,并将木素燃烧与石灰

煅烧合二为一。黑液酸化后采用了新的沉降分离技术,大大提高

了木素的沉降速率和与清液的分离速率,使得大幅度降低碱回

收设备投资和设备运行费用成为可能。这一方法适合各类纤维原料制浆,包括SiO<SUB>2</SUB>含量高的稻麦草浆。

<REC>

<申请号>=CN98113390.8

<名称>=一种塑料滤网镀膜电极及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=李伟平;张敏;李业琛;韦汉道

<申请日>=1998.10.27

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及在非导体上镀覆导电物质制备电极

及其制法。二氧化铅镀于非导电基体上制备二氧化铅电极,这种

电极具有价格低廉、耐强酸和氧化剂腐蚀的优点,但现有技术中,

这种电极由于非导体基体呈棒型或平板型而存在比表面低、电

解液不能透过电极等缺点。本发明提供一种克服上述缺点的塑

料滤网镀二氧化铅膜电极及其制法,与棒型和平板型二氧化铅

电极相比,该电极具有能提高电化学反应的反应效率和时空产

率、降低能耗的优点,并且在解决造纸废液的污染和利用问题方

面具有较好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN98113519.6

<名称>=再生纸生产废水处理工艺

<申请（专利权）人>=朱建伟

<发明（设计）人>=朱建伟

<申请日>=1998.04.22

<地址>=452370河南省新密市府东街六巷四号

<摘要>=本发明公开了一种再生纸生产废水处理工艺,其

处理步骤为(1)将废水搅拌;(2)将聚合氯化铝300—700mg/l,聚丙

烯酰胺为5—30mg/l直接加入应池中,搅拌,(3)经过5—10分钟,

下层浆水进入分离机分离后,浆反回到制浆工序;被处理液用碱

调节pH为6—9。工艺简单,只需废水池、反应池、分离机,减

少了调节池、沉淀池、过滤池,使水处理费用降低;处理快速,分

离的水能循环使用、浆能重新造纸,因而降低污水的排放,保护

水资源。

<REC>

<申请号>=CN98114593.0

<名称>=一种高效湿法水泥生料浆稀释剂

<申请（专利权）人>=贵州工业大学

<发明（设计）人>=曾祥钦;曹建新;李朝明;周素华;林倩;陈前林

<申请日>=1998.06.20

<地址>=550003贵州省贵阳市蔡家关贵州工业大学科研处

<摘要>=一种高效湿法水泥生料浆稀释剂,属于湿法水泥

料浆添加剂,即将从以草为原料的制浆造纸的“黑液”中用酸法

提取之硫酸盐(或碱)木质素,经磺化改性后,其溶解度及活性大

大增加,可直接用作湿法或半干法水泥生产中生料浆的稀释

剂。与已有技术相比,由于此添加剂的加入,可减少用水量30%

以上,既可消除造纸黑液对环境的污染,变废为宝,又可使湿法水

泥生产降低能耗,有显著节能效果。

<REC>

<申请号>=CN98116516.8

<名称>=一种改性木素磺酸盐混凝土高效减水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=邱学青;杨东杰;杨卓如;陈焕钦

<申请日>=1998.07.21

<地址>=510641广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及一种改性木素磺酸盐混凝土高效减

水剂及其制备方法。本发明以1000重量份制浆造纸副产品木

素磺酸盐为原材料,加入10～50重量份碱性调节剂,0.1～3重量

份金属离子盐催化剂、10～50重量份强氧化性类氧化剂和1～

20重量份表面性能改性剂,经化学反应法和复配法得到高效减

水剂。本发明产品达到了GB8076～87中高效减水剂的质量标

准,并具有缓凝的特点,同时满足了塌落度损失小及生产工艺简

单、价格低的要求,是一种具有环保和经济双重效应,工业化及

推广应用前景好。

<REC>

<申请号>=CN98118864.8

<名称>=能降低木质纤维物质纸浆化过程中蒽醌需求量的添加剂组合物及其方法

<申请（专利权）人>=维思特瓦苛有限公司

<发明（设计）人>=W·T·特纳

<申请日>=1998.09.01

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本文揭露了一种在生产用于制造纸张或厚纸板

的纤维纸浆时使木质纤维原料(如木屑)去木质化的改良初步助

剂组合物与方法,其中在一个密闭反应容器中用含一定量环酮

化合物(如蒽醌)的碱性纸浆化液处理木屑,以达到既定的纸浆

产率。其改良包括通过在碱性纸浆化液中添加含有至少一种烷

氧化烷基醇及至少一种聚亚烷氧基二醇醚与选自蓖麻油酸与

12－羟基硬脂酸的酸形成的酯类的表面活性剂混合物,以降低

可达到上述产率所需的蒽醌量。

<REC>

<申请号>=CN98118788.9

<名称>=净水剂

<申请（专利权）人>=赵永明;张喜春

<发明（设计）人>=赵永明;张喜春

<申请日>=1998.09.02

<地址>=650034云南省昆明市王家坝23号

<摘要>=本发明公开一种以硅藻土为基体,辅助添加剂(聚

合氯化铝、三氯化铁、漂白粉或次氯酸钠)以五种不同配比的系

列化净水剂,分别对于城市生活污水、池塘、工业给水、城镇生

活水源、再生造纸废水处理以及需要强氧化的工业废水等进行

相应的净化,本发明的成本低,净化效率高,适应性强,使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN98120116.4

<名称>=酚醛木素化学灌浆材料

<申请（专利权）人>=中国水利水电第一工程局基础处理分局

<发明（设计）人>=赵顺升

<申请日>=1998.10.05

<地址>=132200吉林省吉林市永吉县口前镇中水一局基础分局工程科

<摘要>=本发明公开了一种酚醛木素化学灌浆材料,其组

成和一个基本份的含量为:28波美度的木质素磺酸钙水溶液或

木浆造纸废液50—70ml、36%的甲醛溶液30—40ml、间苯二

酚25—30克、40%氢氧化钠水溶液3—8ml。它具有抗压强度

高、粘度低、胶凝时间短,而且成本低,毒性低,使用方便,是一种

不可多得的防渗堵水、补强固结的化学灌浆材料,推广应用可获

得很高的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN98121613.7

<名称>=一种农用植物纤维地膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=湖北省轻工业科学研究设计院

<发明（设计）人>=殷蕴华;胡剑斌

<申请日>=1998.09.23

<地址>=430052湖北省武汉市汉阳区建港三路

<摘要>=一种农用植物纤维地膜及其制造方法,地膜纸基

由全天然植物纤维构成。本地膜具有足够的机械强度和良好的

抗水、防腐、透光、透气、耐候、保温、增温、保墒性。农田

试验结果表明,用本地膜有明显增产效果,覆盖40－50天后能自

行生物降解,不污染环境。制造方法是原料蒸煮、漂白、打浆、

加入助剂送抄纸工段成型、脱水、干燥、成纸、分切、涂布、

干燥后得产品。制造方法采用传统造纸工艺、简单可行、投资

少、社会、经济效益好。

<REC>

<申请号>=CN98123532.8

<名称>=用烧碱法造纸蔗渣浆黑液处理蔗髓作饲料的方法

<申请（专利权）人>=玉山追日集团

<发明（设计）人>=吕文慧

<申请日>=1998.10.06

<地址>=334700江西省玉山县冰溪镇七里街1号

<摘要>=用烧碱法造纸蔗渣浆黑液处理蔗髓作饲料的方

法,属A23K类。本发明利用蔗糖企业及造纸厂现有设备,使造

纸黑液和蔗髓总量平衡并用尽,促使这两种污染物零排放。

本发明用三化(碱化、酸化、氨化)方法和微贮方法,增加蔗髓

饲料适口性和粗蛋白含量。本发明使蔗糖企业面临被强制关

闭的造纸厂重获生机,实现环保、畜牧、糖厂三重效益同步

提高。

<REC>

<申请号>=CN98122263.3

<名称>=造纸废渣能量回收工艺方法及其设备系统

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=吴创之;郑舜鹏;陈勇;罗曾凡

<申请日>=1998.12.30

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号

<摘要>=一种造纸废渣能量回收工艺方法及其设备系统,

本发明提出一种利用先进的气化技术,把废渣中的能量转化为

可燃气体,生成的可燃气一部分用来烘干废渣中自身的水份,其

余送到用户使用的工艺方法,并设计出应用本工艺方法的包括

干燥炉、气固分离器、气化炉、分离器、气体燃烧炉等的实用

设备系统。本发明的工艺方法经济实用,设备简单,系统具有投

资少,运行成本低的特点。有效地解决了造纸厂废渣处理和利用

的难题。

<REC>

<申请号>=CN98125200.1

<名称>=碱法造纸黑液木质素生物酸析法

<申请（专利权）人>=中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=张小勇;张建安;李佐虎

<申请日>=1998.12.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条一号

<摘要>=利用产酸微生物酸化碱法造纸黑液分离提取木

质素的方法。将碱法造纸黑液调配成固形物含量7—10%,溶液

pH10,接入产酸微生物菌种酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae Meyen ex Hansen)

和少量的废糖蜜,在35℃静止培养48—72小

时,使黑液pH降至5,90%以上的木质素即可沉淀析出。本法操

作简便,成本低,不产生二次污染,分离出的木质素可作为制造有

机缓释肥和肥料粘合剂等的原料。生物分离法适用于各类碱法

造纸黑液。

<REC>

<申请号>=CN98802253.2

<名称>=纸张的上浆

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=S·夫罗里克;E·林德伦;R·斯卡

<申请日>=1998.02.03

<地址>=荷兰阿纳德

<摘要>=本发明涉及含有纤维素活性上浆剂和疏水改性

分散剂的水性上浆分散体的用途,用于纤维素纤维上浆,通过将

此上浆分散体加入到含有纤维素纤维及可选填料的浆体中,然

后在网上将浆体脱水,而得到含有纤维素纤维的织物,其中浆体

具有至少50μeq/l母滤液的阳离子需求度。本发明进一步涉及

含有纤维素活性上浆剂和阴离子疏水改性纤维素衍生物的水

性分散体,其制备和在造纸上的用途。本发明也涉及含有纤维素

活性上浆剂和阴离子疏水改性纤维素衍生物的基本无水的组

合物,其制备和在纤维素活性上浆剂的水性分散体的制备上的

用途。

<REC>

<申请号>=CN98803365.8

<名称>=产生平行辐射线以固化光敏树脂的装置

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1998.02.13

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供一种产生用于固化树脂的平行辐射

线的装置,用来制造造纸带的树脂型框架。该装置包括辐射源

(20)和细长的反射器(30),反射器具有外表面(32)、内表面(31)、

纵轴(37)和两个沿纵轴(37)间隔开的端部。反射器的内表面包

括多个平行于纵轴(37)取向的反射小面。反射器(30)的截面为

内凹形状,截面的轴垂直于纵轴。在反射器的截面上,反射小面

(35)具有共同的焦点F。反射小面引导辐射线大致平行于截面

轴(33)。优选的是,多个反射小面(35)形成了在截面上具有抛物

线形或圆形宏观尺度形状的内表面(31)。

<REC>

<申请号>=CN98806490.1

<名称>=具有半岛形部分的纸张及其造纸器材

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉

<申请日>=1998.06.18

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种造纸带和在其上制成的纸张。造纸带可以是

一种穿透式空气干燥带,具有穿过它的多个弯沉导管。弯沉导管

由半岛形部分分成为一些次孔道。同样,在带上制成的纸张具有

基本上连续的网络和多个拱形隆起。每一拱形隆起由纸张中的

各半岛形部分分成为多个分拱形隆起。另外,造纸带可以是成形

长网。如此,成形长网可以具有多个离散突起,从成形长网的平

面向外伸展。每一突起在其上具有至少一个槽。这些槽伸进离

散的突起。同样,在此成形长网上制成的纸张具有高定量基本上

连续的网络和对应于离散的各突起的离散的低定量区域。每一

低定量区域具有至少一个对应于突起中槽的高定量半岛形部

分。

<REC>

<申请号>=CN98807011.1

<名称>=利用三个毛毯层对薄页进行湿压榨的方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·阿姆普尔斯基

<申请日>=1998.05.14

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明提供了一种湿压榨纸幅的制备方法。在多

孔成形元件(11)上形成造纸纤维的纸胚(120),并传递至压印元

件(240)上,以便使纸胚中部分造纸纤维挠曲进入压印元件中的

挠曲导管中。然后,利用第一(320)、第二(350)和第三(360)脱水

毛毯层,在压区中对纸幅(120)和压印元件(240)进行压榨。

<REC>

<申请号>=CN98807270.X

<名称>=不同密度的纤维素结构及其制备方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=保罗·D·特罗克汉;马克·R·理查兹;小迈克尔·G·斯特尔杰斯

<申请日>=1998.05.29

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明披露了一种纤维素纤维的不同密度的单

层纸幅。所述纸幅包含:至少两个以非随机且重复图案排列的多

元微观区:许多高密度的第一区和低密度的第二区。高密度区包

含:含有潜在的固有的液体聚合物(FLIP)如半纤维素和木素的

纤维素纤维。高密度区中的纤维是FLIP键合的,即通过使FLIP

软化、流动和固定的方法而在高密度区的纤维素纤维之间键合

在一起。所述纸幅的制备方法包括:提供包含FLIP的许多造纸

纤维;提供具有面朝纸幅表面(21)和挠曲导管(40)的宏观单平面

的造纸网带(20)将许多纤维素纤维沉积至造纸网带(20)上,以便

形成一纸幅;将所述纸幅加,热至足以使包含在伴随网带面朝纸

幅面的第一部分中的FLIP软化的温度;将网带的纸幅侧表面

(21)压印入纸幅中;固定可流动的FLIP并在包含纸幅第一部分

的纤维之间产生FLIP键。

<REC>

<申请号>=CN98808146.6

<名称>=限制小孔式干燥介质及其装置和所制造的纤维素纤维结构

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=唐纳德·E·恩赛因;罗伯特·C·德赖西格;小迈克尔·G·斯特尔杰斯;威尔伯·R·奈特

<申请日>=1998.06.12

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明提供了一种用于造纸或其他吸湿性初期

网幅的、限制小孔式穿透式空气干燥的介质。该介质可用在包

括有盖和滚子的装置中。该介质具有较高弯曲疲劳强度和较低

压力降的独特组合。该介质可以包括由多个层组成的叠片。该

叠片的多个中间层可编织成一种方形编织型式。该介质也可用

于其他形式的干燥方法中。

<REC>

<申请号>=CN98808955.6

<名称>=颜料及其制备和用途

<申请（专利权）人>=英默里斯矿物有限公司

<发明（设计）人>=I·S·布利克利;P·A·雷伊;J·M·罗德里格兹;H·O·E·托伊沃南;J·S·菲普斯

<申请日>=1998.07.10

<地址>=英国康沃尔郡

<摘要>=本发明描述了一种可在造纸或纸涂布中用作颜料

的新型复合材料。该新型材料通过将白色不溶性颜料化合物(如,

碳酸钙)在包含细粒状物质和纤维(如,纤维素类纤维)的水悬浮液

中沉淀而制成,优选至少一部分所述细粒状物质是新鲜的,即以前

未使用的,如二氧化钛颗粒。这些物质可来自不同的原料并加到

一起以制成所述复合颜料。这种新型材料包含纤维与白色颜料化

合物的键接基体,其中所述细粒状物质的颗粒,如TiO<SUB>2</SUB>分散并键接在所述基体内。这种新型材料本身可以干或湿形式的颗粒存在,在用于选纸或纸涂布之前可进一步通过已知方式进行处理。通过使用这种新型材料,可使昂贵的细粒状物质(如,TiO<SUB>2</SUB>颗粒)更好地留着在造纸组合物中,同时避免该细粒状物质的聚集或“积聚”问题,现有技术已知该问题会对使用所述细粒状物质制成的组合物的光学性能产生不利影响。

<REC>

<申请号>=CN98810877.1

<名称>=用于从水分散体中清除颗粒的改性淀粉组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·H·莫菲特

<申请日>=1998.10.23

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=通过两性或阳离子淀粉与阴离子、两性或阳离子聚丙

烯酰胺一起蒸煮制备的改性淀粉可用作造纸中的助留剂。

<REC>

<申请号>=CN98811105.5

<名称>=复合滤网

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=加里·S·威廉森;约翰·J·伊根三世

<申请日>=1998.11.12

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=用于造纸原料的压力筛分或者压力过滤的造纸

滤网篮(20)形成有支撑芯(50),该支撑芯(50)形成有蜂窝形的网

眼,这些网眼沿着流过滤网篮(20)的方向而径向延伸,具有过滤

开口的薄罩(25a)支撑在蜂窝网眼芯的进入表面上。

<REC>

<申请号>=CN98810931.X

<名称>=填充和涂盖纤维素纤维的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=T·G·香农

<申请日>=1998.10.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种金属氧化物或金属氢氧化物,如二氧化钛,其

加入到造纸纤维中。通过在纤维是干的或用非水溶剂形成浆液

时将有机金属化合物吸收进入到纤维壁中,其后使包含酯的纤

维与水接触,以沉淀出金属氧化物或金属氢氧化物。得到的改性

纤维可以使由这样的纤维制成的纸具有更好的不透明性和其

它改进的特性。

<REC>

<申请号>=CN98812551.X

<名称>=纸产品以及将化学添加剂施加至纤维素纤维中的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·T·古莱;J·A·乔格尔;D·A·波尔德曼;M·A·怀亚特

<申请日>=1998.12.17

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及使化学添加剂以高含量吸附至造纸

纤维素纤维上,其中在造纸用水中只存在最少量的未吸附的化

学添加剂。该方法包括:用过量化学添加剂对纤维浆料进行处理

保持足够的停留时间以便进行吸附;对浆料进行过滤除去未吸

附的化学添加剂;以及用新鲜水再分散过滤过的纸浆。来自增浓

过程的滤液包含未吸附的化学添加剂,它不随化学处理过的纤

维向前输送。该方法能用来制备改善的纸产品。

<REC>

<申请号>=CN98813310.5

<名称>=基于氧化钛和二氧化硅的混合遮光剂的制备和用途

<申请（专利权）人>=千年无机化学公司

<发明（设计）人>=P·莱科耐克;F·法扎尔迪;M·佛朗

<申请日>=1998.12.24

<地址>=法国坦恩

<摘要>=本发明涉及制备基于TiO<SUB>2</SUB>的可用作遮光刻的组合物的方法,该方法包括将至少一种无机间隔剂的含水分散液与TiO<SUB>2</SUB>含水分散液混合,混合条件是所述两种无机物混合成混合无机絮状物,其中TiO<SUB>2</SUB>颗粒彼此间完全被间隔剂颗粒和/或聚合体间隔。本发明还涉及基于TiO<SUB>2</SUB>和SiO<SUB>2</SUB>的组合物,其特征在于所述TiO<SUB>2</SUB>和SiO<SUB>2</SUB>颗粒在其中呈基于TiO<SUB>2</SUB>和SiO<SUB>2</SUB>的混合无机絮状物的形态排布,其中TiO<SUB>2</SUB>颗粒彼此间完全被所述二氧化硅聚合体间隔,还涉及所述组合物作为遮光剂的用途,特别是在造纸工业中的用途。

<REC>

<申请号>=CN99102517.2

<名称>=造纸黑液的处理及回收利用工艺

<申请（专利权）人>=陈弓

<发明（设计）人>=陈弓;叶春园

<申请日>=1999.02.05

<地址>=200333上海市梅川路916弄52号103室

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液的处理及回收利用

工艺,其主要工艺步骤是:在造纸黑液中加入以膨润土及钢铁炉

渣为主的混凝剂粉末,经搅拌、静置沉淀后进行分离,上清液可

回收再利用或排放,含少量水分的沉淀物在先后加入谷壳类废

料和水玻璃后造粒成型。本发明与现有技术相比较,具有原料来

源广且价廉易得,处理工艺简单,操作流程及周期短,处理效果好,

废物回收率高,以废治废、综合效益佳等特点,适合于各类造纸

企业用来处理废水。

<REC>

<申请号>=CN99102691.8

<名称>=生物离子快导体膜电渗析治理污水新技术

<申请（专利权）人>=许裕金;陆正禹

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1999.04.17

<地址>=100084北京清华大学环境科学与工程系

<摘要>=本发明提供了生物离子快导体膜电渗析治理污

水新技术。该发明技术是由一种生物离子快导体膜及高特耐蚀

强静电场膜电极组成的高节能净化型污水冶理电渗析装置。其

特征是膜表面有较好的紊流结构,能消除氢气效应和堵膜等原

因导致的电耗大;电极为非金属,无驳落金属性水污染,适用于造

纸黑液、制碱工业、海水淡化、纯净水制备等。

<REC>

<申请号>=CN99102515.6

<名称>=造纸黑液的回收、排放处理技术

<申请（专利权）人>=陈扬

<发明（设计）人>=陈扬

<申请日>=1999.02.05

<地址>=366208福建省连城县姑田镇上堡东洋路一号

<摘要>=本发明涉及造纸废水处理领域,可根据不同的处

理目的:在造纸黑液中加入混凝剂、固化剂或中和剂,将黑液中

的悬浮物迅速固化成大团的固化物,固液分离效果好,用孔径

1～2毫米滤网就能过滤。滤渣脱水性好,滤渣用于脱水处理,滤

液保留残碱90%以上,可返回煮浆工段、碱回收使用;或将滤液

pH值处理为6～7,经另处理后,达标排放,脱水后的残渣可作燃

料、制取木质素或作其他用途。本发明处理成本低,设备投资少,

操作简单,效益显著。

<REC>

<申请号>=CN99102706.X

<名称>=污水处理装置

<申请（专利权）人>=王洪成

<发明（设计）人>=王洪成

<申请日>=1999.03.02

<地址>=150020黑龙江省哈尔滨市道外区南二道街38号3单元4楼3号王兴建

<摘要>=本发明涉及污水及废水处理装置,特别适用于城

镇污水,造纸废水的处理装置,该装置由污水槽、处理前槽、净

水池及沉淀池组成。水除经过过滤、沉淀处理以外,混合入不同

的净化剂,通过水泵排出管内的电极电化作用经尖嘴喷出,可处

理不同来源的污水、废水,其结构简单、造价低、净化效果好。

<REC>

<申请号>=CN99102741.8

<名称>=废水光合灌溉方法

<申请（专利权）人>=王可祥

<发明（设计）人>=王可祥

<申请日>=1999.03.04

<地址>=262200山东省诸城市城关镇五里堡

<摘要>=一种废水光合灌溉方法,利用工厂排放的酸性废

水与另一工厂排放的碱性废水混合,使其达到中性水质,混合水

经光合生物转化后,被送至扬水站进行灌溉使用,本方法所用装

置包括酸性废水池和碱性废水池,二者各经输送管道与中和光

合生物转化池相连,本方法能有效地制止污染,改善环境,既减少

了治理废水的昂贵费用,又能变废为宝,改良土壤使农作物增产,

适于淀粉、植物造纸、化肥等类工厂的废水治理用。

<REC>

<申请号>=CN99103032.X

<名称>=重铬酸钾紫外曝气法快速测定化学耗氧量和生物耗氧量

<申请（专利权）人>=郭敬慈

<发明（设计）人>=郭敬慈

<申请日>=1999.03.22

<地址>=410004湖南省长沙市井湾子长沙环保学校

<摘要>=一种用活性污泥曝气快速降解水体中有机污染

物,然后用重铬酸钾紫外光度法测定降解前、后COD之差,定义为BOD<SUB>s</SUB>,再换算为BOD<SUB>5</SUB>的环境监测方法,同时,也测定了水体中COD<SUB>cr</SUB>之值,本方法能测定印染、石化、制药、制革、冶炼、造纸等工业废水、城市污水和被污染的海水,包括高氯化工废水的COD<SUB>cr</SUB>、BOD<SUB>5</SUB>。

<REC>

<申请号>=CN99104475.4

<名称>=一种造气用空芯棒煤的制造方法

<申请（专利权）人>=张民乾

<发明（设计）人>=张民乾

<申请日>=1999.04.21

<地址>=751700宁夏回族自治区中卫县二居会开发楼一幢二单元302

<摘要>=一种化肥造气用空芯棒煤的制造方法，在10%以

上浓度的造纸黑液原液中，加入一定比例硅铝材料制成复合粘

结剂，再和粒度小于5mm的无烟粉煤经搅拌混合后再沤制8—

24小时，然后再经搅拌并调整水份为总重量的10—14%，然

后用KTJ24B型螺旋挤压成型机挤压、冲孔而成空芯煤棒，不

经烘干即可入炉造气，本发明可有效解决大量灰溶点低、气化

率不高，易结渣的无烟煤无法用于化肥造气的问题，并可固硫

和有效利用造纸黑液，有助于环保和降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN99104776.1

<名称>=一种具有易燃、防水、固硫功能的型煤(焦)燃料

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=1999.03.29

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=一种具有易燃、防水、固硫功能的型煤(焦)燃料。

它主要是由煤质原料加入主要由石灰和碱法造纸黑液所组成

的复合粘结剂制成。其防水能力可以达到湿球入水不散。可以

使用现在所有的型煤成型机械制成各种形状的工业及民用型

煤。固硫能力达可达到40～80%以上。由于其成本比原煤低,

性能良好,因此具有广泛的工业化前景。也是造纸厂、酒厂废物

资源化,充分利用农作物秸杆的生物质能的一条简单、可行的途

径。

<REC>

<申请号>=CN99105787.2

<名称>=稻、麦草置换蒸煮工艺及其设备

<申请（专利权）人>=天津轻工业机械厂

<发明（设计）人>=陈松涛;范思齐;聂勋戟

<申请日>=1999.04.16

<地址>=300380天津市西青区杨柳青镇西青道273号

<摘要>=本发明属于造纸行业中制造草浆的工艺,特别涉

及一种稻、麦草置换蒸煮工艺及其设备。本工艺采用分级置换

蒸煮的制浆方法,其依次包括以下四个步骤:①备料;②一级置换

蒸煮;③二级置换蒸煮;④成浆后的洗涤和冷喷放。本工艺置换

过程所用的间歇蒸煮蒸球是在现有蒸球的进料口下部增设一

过滤网,并在过滤网一侧焊接一排液管。本发明不仅可得到高质

量,高强度的稻、麦草浆,而且其置换蒸煮的稻、麦草浆黑液可

多次重复回用于蒸煮制浆,从而有效地减少了废液排放,保护了

环境。

<REC>

<申请号>=CN99107477.7

<名称>=甲脒亚磺酸掺混物

<申请（专利权）人>=德古萨－于尔斯股份公司

<发明（设计）人>=哈拉尔德·雅各布;贝恩德·霍普夫

<申请日>=1999.05.20

<地址>=联邦德国马尔

<摘要>=本发明涉及由甲脒亚磺酸、中性或酸性防覆层剂

和/或细硅酸组成掺混物,该掺混物具有良好的流动性,可在造纸

和纺织工业中用于还原性漂白,其中所用的聚羧酸盐和聚丙烯

酸以共聚物的形式包含约10%的聚酰胺。

<REC>

<申请号>=CN99106162.4

<名称>=一种用碳酸氢铵作溶剂回收造纸黑液中碱的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=张建安;张小勇;韩润林;李佐虎

<申请日>=1999.04.29

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条一号

<摘要>=本发明涉及用碳酸氢铵作溶剂回收造纸黑液中

碱的方法。将造纸黑液酸化分离木质素,经过滤后再将碳酸氢铵

加入到造纸滤液中生成碳酸氢钠结晶,结晶经加热分解生成碳

酸铵,再经苛化后制得氢氧化钠。该工艺简单、易于控制、反应

比较完全、碱回收率较高。

<REC>

<申请号>=CN99106733.9

<名称>=纸浆模板垫及制造纸浆模板垫的模具和方法

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=1999.05.11

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种纸浆模板垫及制造纸浆模板板垫的模具和

方法。该纸浆模板垫由多个连续之单体组成,每一单体包括数个

高凸或低。凹表面,其中第一、二表面平行,第三表面与第一、

二表面垂直并位于第一、二表面之间并将第一、二表面连接使

得纸浆模板垫具有数个波折状表面,提供数次缓冲效果。

<REC>

<申请号>=CN99107874.8

<名称>=一种助凝剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<发明（设计）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<申请日>=1999.06.04

<地址>=457002河南省濮阳县工业路生物化工厂

<摘要>=本发明公开了一种造纸黑液处理中使用的助凝

剂及其制备方法,包括占总重量1～5wt%的高分子化合物和6～

30wt%的氧化钙,0～0.04wt%的助溶剂和余量水。本发明的助聚

剂具有生产成本低、原料易得、存放稳定、效果好、应用面宽

等优点,既能从根本上治理黑液,又能有效地回收黑液中的木质

素。

<REC>

<申请号>=CN99108792.5

<名称>=混凝法与蛋白石页岩吸附过滤处理工业废水工艺

<申请（专利权）人>=黑龙江省环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=李兴隆;李洪伟;王固华;范竹琳;刘继风;刘玉萍

<申请日>=1999.09.07

<地址>=150056黑龙江省哈尔滨市太平区南直路356号

<摘要>=混凝法与蛋白石页岩吸附过滤处理工业废水工

艺,其特征在于选用九十年代新发现的一种天然非金属矿石—

蛋白石页岩做混凝法处理工业废水后续工序的吸附过滤材

料。这种材料具有价格低、操作简单、处理效果好、用途广、

易于推广的优点。经过处理后的水中悬浮物可去除90～95%,COD<SUB>cr</SUB>去除率为70～80%,色度去除率为95～100%。它可广泛用于造纸工业废水、纺织染整工业废水、矿山工业废水、洗煤工业废水以及城镇生活污水等的处理。

<REC>

<申请号>=CN99111163.X

<名称>=一种从硫化氢中制取硫化锌和氢气的方法

<申请（专利权）人>=石油大学(北京)

<发明（设计）人>=汪树军;赵永丰

<申请日>=1999.07.29

<地址>=102200北京市昌平水库路

<摘要>=本发明涉及对硫化氢综合治理应用,是利用电解溶出

的电化学反应从硫化氢中制取硫化锌和氢气。以锌为阳极,石墨为

阴极,置于碱性含锌离子电解质溶液中,将硫化氢气体引入进行Zn+H<SUB>2</SUB>S→ZnS+H<SUB>2</SUB>反应使硫化锌沉淀析出,优点是消除硫化氢对环境的污染,作为一种资源利用,硫化锌在橡胶、塑料、造纸、制革和油墨等多方面有广泛的工业价值,氢气则是重要的化工原料和清洁能源,所以本发明有更高的经济价值,本发明工艺简单,设备投资小,能耗低,适合于任何浓度的硫化氢气体。

<REC>

<申请号>=CN99111314.4

<名称>=高分子量阳离子聚合物的制备

<申请（专利权）人>=石油勘探开发科学研究院油田化学研究所罗文利

<发明（设计）人>=罗文利;牛亚斌;孙广华;史利军

<申请日>=1999.08.05

<地址>=100083北京市海淀区学院路20号

<摘要>=高分子量阳离子聚合物的制备方法,本发明属水

溶性高分子的合成类。采用新型多元复合氧化还原引发体系,

并添加多种助剂,引发二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺水溶

液共聚合,制备了残余单体含量≤0.1%wt、特性粘数14.5—

20.5dl/g(相当于分子量900—1500万)和DMDAAC的百分含量

0.5—50%的易溶于水的高分子量阳离子聚合物粉剂产品。该产

品广泛应用于石油、污水处理、纺织、造纸和日化工业。

<REC>

<申请号>=CN99110879.5

<名称>=植物纤维浆液的脱色方法

<申请（专利权）人>=陆春颖;李卫东;李卫卫;北京颖东科贸有限责任公司

<发明（设计）人>=李卫东;陆春颖;李卫卫

<申请日>=1999.07.23

<地址>=100037北京市西城区北礼士路甲98号东五楼科协中心

<摘要>=本发明是一种植物纤维浆液的脱色方法,其特点

是将粉碎后的植物纤维素先用明矾溶液清洗后再经由次氯酸

钠溶液和山药配制的脱色液以及由茯苓和少量的浓度为30～

36%盐酸配制的稳定液,进行脱色和稳定即可。本发明的脱色过

程没有大量的酸碱处理,所用的脱色液主要是中草药,排放的废

水为中性,不污染环境,而且方法也比较简单,得到的植物纤维浆

液无毒且光洁度符合国家标准,浆液可用于造纸,制备餐巾纸和

一次性餐具等,因此本发明是一种易于推广并具有较大的经济

效益和社会效益的技术。

<REC>

<申请号>=CN99111753.0

<名称>=萃析法分离有机物和无机盐

<申请（专利权）人>=王哲

<发明（设计）人>=王哲

<申请日>=1999.08.08

<地址>=132001吉林省吉林市辽宁路4号9号楼1单元1楼1号

<摘要>=萃析法分离有机物和无机盐,属化工、轻工和环保

技术领域。要解决的技术问题:生产溶液,废液和造纸黑液中有

机物和无机盐的分离。内容:向生产溶液,废液或造纸黑液中加

入有机溶剂。扩大有机物溶解度,使有机物转入液相。缩小无机

盐溶解度,析出无机盐产生固相。液固分离,固相回收溶剂得无

机盐。液相回收溶剂得有机溶液。这种溶液可以回收产品或排

污水厂处理,造纸有机废液经发酵产出乙醇和高蛋白饲料。用途:

工业生产或废液处理。

<REC>

<申请号>=CN99111924.X

<名称>=高碱度聚氯硫酸铝－碱金属和碱土金属氯化物加合物应用

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=P·迪富尔

<申请日>=1997.03.08

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及高碱度聚氯硫酸铝－碱金属和碱土

金属氯化物加合物在处理饮用水、含水流出液中和造纸工业中

的应用。所述高碱度聚氯硫酸铝－碱金属和碱土金属氯化物加

合物具有通式:Al(OH)<SUB>a</SUB>Cl<SUB>b</SUB>Y<SUB>c</SUB>/dM’Cl<SUB>2</SUB>/eM”Cl(1),式中各符号的意义见说明书。

<REC>

<申请号>=CN99112170.8

<名称>=环保节能型煤

<申请（专利权）人>=鲁宏

<发明（设计）人>=鲁宏

<申请日>=1999.05.04

<地址>=255037山东省淄博市张店区中心路168号

<摘要>=本发明主要涉及以煤为主要燃烧成分的燃料。其

特征是煤、煤矸石及植物纤维先粉碎至5mm以下颗粒,混合均

匀,然后按煤30～70%、煤矸石10～30%、植物纤维10～40%、

造纸黑液5～15%的比例,搅拌、经螺旋挤压后滚压或冲压成

型。本发明利用了大量的工农业废渣、废液、及植物秸秆等,

成本低、热值高、易燃烧、燃烧时间长,能够固化煤及煤矸石中

的硫,大大减少烟尘排放,具有良好的社会、环保与经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99112195.3

<名称>=一种防伪纸及生产方法

<申请（专利权）人>=邵素军

<发明（设计）人>=邵素军

<申请日>=1999.05.10

<地址>=265200山东省莱阳市开发区和平村二区3排1号

<摘要>=本发明公开了一种防伪纸及生产方法,属特殊印

刷品技术领域。本发明的技术方案是:以纸张为载体,在纸张的

背面包容有一层状的微胶囊,微胶囊的外表层包容有一层状的

粉饰物。其所述的生产方法是采用现有无碳纸生产技术和设备

将微胶囊、造纸涂布专用复合胶粘剂、水、GG淀粉、涂布树

脂胶、磷酸脂淀粉水溶物组成的混合物涂布在纸张的背面,此后

再涂布一层主要由淀粉组成的粉饰物,并根据需要的颜色调配

两种以上微胶囊。本发明对清除发票的制假造假,加强票证的管

理具有极大的促进作用。

<REC>

<申请号>=CN99112476.6

<名称>=污水净化絮凝剂及其生产方法与用途

<申请（专利权）人>=张政德

<发明（设计）人>=张政德

<申请日>=1999.10.11

<地址>=250002山东省济南市玉函路436号(新产品开制所)

<摘要>=本发明污水净化絮凝剂配方中含有盐酸、水、铝

灰、助凝剂,经过稀释、混合、加压、加温、反应,再进行液渣

分离和加入助凝剂等合理的工艺流程,制得本发明净化絮凝剂,

经实际应用,对于造纸、印染、制革、橡胶、炼油、化肥、食品

加工等污水的治理后,污水变为无色透明,达到国家排放标

准,90%以上的处理水可以回收利用,将用电用水大户变为节水

节电大户,是开拓二次水源的有力措施,而且工艺简单,投资少,

见效快,是一种较理想的污水净化絮凝剂。

<REC>

<申请号>=CN99112490.1

<名称>=含氨羧络合剂废水的生物处理方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=杨晓奕;蒋展鹏;高鸿顺;师绍琪;邓建利;管运涛;路明义

<申请日>=1999.10.15

<地址>=255400山东省淄博市临淄区124信箱

<摘要>=本发明是一种含氨羧络合剂废水的生物处理方

法,属工业废水生物处理,采用好氧工艺;其特征在于加入10～

20mg/L水溶性羧酸盐作为共基质;污水中含氨羧络合剂

300mg/L时,水力停留时间8～12小时,氨羧络合剂去除率≥

98%;同时兼有去除以其它形式存在的COD和NH<SUB>3</SUB>－N的功能;当废水中NH<SUB>3</SUB>－N含量达200mg/L时,去除率达99%以上;本发明的含氨羧络合剂废水的生物处理方法用于干法腈纶废水处理,制浆造纸废水处理效果特别好。

<REC>

<申请号>=CN99112488.X

<名称>=干法腈纶废水的生物处理方法

<申请（专利权）人>=中国石化集团齐鲁石油化工公司;清华大学

<发明（设计）人>=杨晓奕;蒋展鹏;黄斌;师绍琪;潘咸丰;管运涛;邓建利;路明义

<申请日>=1999.10.15

<地址>=255400山东省淄博市临淄区124信箱

<摘要>=本发明是一种干法腈纶废水的生物处理方法,采

用复合絮凝剂絮凝、串联式分相厌氧消化、缺氧－好氧脱

氮、在好氧段加入水溶性羧酸盐共基质、砂滤、活性炭吸

附连续处理工艺;采用本发明的方法能将COD2500mg/L浊

度40mg/L;硫酸盐200mg/L;EDTA300mg/L的废水处理到COD50mg/L;NH<SUB>3</SUB>－N<5mg/L;EDTA<10mg/L;本发明的方法适用于干法腈纶、造纸、食品发酵、纺织、照相等高浊度、高胶体、高硫酸盐、含难生物降解物质的有机废水。

<REC>

<申请号>=CN99113737.X

<名称>=碱法造纸黑液处理回收方法

<申请（专利权）人>=李德宏

<发明（设计）人>=李德宏

<申请日>=1999.05.27

<地址>=200011上海市肇周路417号A－502室

<摘要>=本发明涉及一种碱法造纸黑液处理回收方法,它

采用石灰生产及木质素燃烧的废气通入造纸黑液中,并加入苛

化过程的碳酸钙及石灰乳作为沉降剂和助滤剂,使黑液中的木

质素迅速凝聚沉降,从而得到完全澄清的透明液体,该液体经石

灰乳苛化后回入生产系统,实现了无污水排放。本发明既可应用

于中小型造纸企业,也可应用于大型造纸厂的技术改造,以降低

投资及运转费用。

<REC>

<申请号>=CN99113875.9

<名称>=一种抗菌纸及其造纸工艺

<申请（专利权）人>=方力平

<发明（设计）人>=方力平

<申请日>=1999.07.14

<地址>=311400浙江省富阳市铁路疗养院家属区

<摘要>=一种抗菌纸及造纸工艺,它是将抗菌剂按纸张的

不同需要,配置成一定ppm/吨干纸浓度的抗菌剂溶液,然后加入到

造纸工艺过程中的至少一个工序的浆液或成型纸中,制成内含有

300—2000ppm/吨干纸抗菌剂的抗菌纸,从而使本发明具有制造工

艺简单,制造成本低,抗菌纸的使用范围广,使用效果好,为加工其它

纸制品提供了方便,能满足各个领域对抗菌纸的需求等特点。

<REC>

<申请号>=CN99113886.4

<名称>=利用造纸黑液固化物生产有机氮磷钾复合肥的工艺

<申请（专利权）人>=江西贵溪化肥厂;江西省工业废物交换中心

<发明（设计）人>=郑秀兴;居德全;陆亮高;徐美生;江寿良;汤广琳;洪细安;严明;张斌;毛龙满;刘琨;杨国华;黄炳鸿;张志杰;张水万

<申请日>=1999.07.16

<地址>=335424江西省贵溪市化工大道1号

<摘要>=本发明是利用造纸黑液固化物生产有机氮磷钾

复合肥,其工艺是将造纸黑液固化物与碳酸氢铵按比例充分混

合并堆置,以将固化物中腐植酸转为可溶性腐植酸铵,再将另一

部分造纸黑液固化物与氨水反应,之后将腐植酸铵与硫铵或氯

化铵、磷铵、氯化钾充分混合送至转鼓造粒机。本发明充分利

用了造纸黑液固化物中的腐植酸,其工艺流程简单、生产成本

低、氮磷钾比例易于调整,用该工艺生产的有机复合肥总养分可

保持在30%以上,腐植酸含量可保证在8%以上,产品质量好、不

结块、抗压强度高。

<REC>

<申请号>=CN99115716.8

<名称>=一种中小型造纸厂污水污泥零排放污水处理工艺流程

<申请（专利权）人>=郭玉生;樊西惊;屈撑囤;王新强

<发明（设计）人>=郭玉生;樊西惊;屈撑囤;王新强

<申请日>=1999.02.03

<地址>=710065陕西省西安市电子二路18号

<摘要>=一种中小型造纸厂污水污泥零排放污水处理工

艺流程,将造纸污水引入絮凝池中,调节pH6～9,加入复合絮凝

剂,搅拌,形成絮体,引入沉降池,清水循环使用,沉降池下部污泥,

用硫酸或盐酸调节pH3～5,分层,上面的清液作絮凝剂循环使

用,硫酸铝回收率达80～97%。污泥处理池下面的沉淀物用碱或

石灰中和至中性,作有机肥料。本法的综合成本很低,甚至略有

盈利,成为中小造纸厂非常欢迎的方法。

<REC>

<申请号>=CN99114784.7

<名称>=一种阳离子聚合物单体的制备方法

<申请（专利权）人>=西南石油学院

<发明（设计）人>=郑焰

<申请日>=1999.04.09

<地址>=637001四川省南充市油院路30号曹正品

<摘要>=本发明涉及一种阳离子聚合物单体二甲基二烯

丙基氯化铵的制备方法。它是用等摩尔配比的氯丙烯、二甲胺

和氢氧化钠为原料,用密闭低压、高温、带压交替加碱和氯丙烯

的一步法合成二甲基二烯丙基氯化铵。本制备方法不分离中间

产物,操作步骤少,反应速度快、收率高、成本低、无“三废”

排放。本单体主要用于合成含有机阳离子的水溶性聚合物,如用

于合成新型聚合物驱油剂和钻井液处理剂、水处理剂和杀菌剂,

以及作为日化和造纸工业的原料。

<REC>

<申请号>=CN99115176.3

<名称>=以造纸黑液和作物秸秆为原料的板材及其制造方法

<申请（专利权）人>=郝孝怡

<发明（设计）人>=郝孝怡

<申请日>=1999.09.28

<地址>=610041四川省成都市高新区高朋东路10号

<摘要>=本发明涉及一种以作物秸秆为原料的板材及其

制造方法。该板材由以作物秸秆为原料经粘结剂粘结并热压成

型的芯材层和分别被覆于其两相对外表平面处的木质材料表

层构成,其中芯材层中所用的粘接剂由造纸黑液制成,且芯层中

作物秸秆原料占其总重量的70%～80%,其余为粘结剂成分。其

制造方法是由含水率<10%的造纸蒸煮黑液浓缩物加入适量由

尿素和糠醛所成的辅助添加剂组成粘结剂,与含水率<20%并被

破碎的作物秸秆混合和热压成型后制成芯材,再按常规方法在

其两相对的外表平面处粘结木质材料被覆表层。

<REC>

<申请号>=CN99114835.5

<名称>=稀土有机磷肥

<申请（专利权）人>=德阳市孝泉宝塔磷肥有限公司

<发明（设计）人>=肖洪云

<申请日>=1999.04.30

<地址>=618005四川省德阳市旌阳区孝泉镇阳安大道东段

<摘要>=一种稀土有机磷肥,它是以磷矿石、造纸蒸煮黑

液、畜禽粪和工业硫酸为主要原料,再加入少量稀土,经球磨机

混合制浆→混化→固化→熟化→制得成品等工序制得成品。本

发明既有效解决了造纸厂蒸煮黑液的排放问题,治理费用大大

降低,又变废为宝,充分利用造纸蒸煮黑液中大量的有机质及微

量元素制造肥料,同时也节约了大量的清洁水,生产出的产品肥

效高、成本低、经大面积推广试验,施用本产品后,作物普遍增

产10～40%,可广泛用于农业生产。

<REC>

<申请号>=CN99115819.9

<名称>=荻苇自催化乙醇法制浆工艺

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=张美云;平清伟;徐永建;吴养育

<申请日>=1999.07.19

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本发明涉及一种制浆造纸工艺,尤其属于一种无

污染制浆工艺。它是以非木材为原料的自催化乙醇法制浆工艺,

以替代传统的荻制浆方法。本发明无污染、成本低,制出的浆性

能好,对浆厂的规模要求不严,特别适用于草浆厂。

<REC>

<申请号>=CN99114545.3

<名称>=增强高耐磨超高分子量聚乙烯板材及生产方法

<申请（专利权）人>=镇江金波机电管材厂

<发明（设计）人>=赵欣荣;陈德明

<申请日>=1999.11.16

<地址>=212217江苏省扬中市永胜镇

<摘要>=本发明提供了一种增强高耐磨超高分子量聚乙

烯板材及生产方法。本发明由于采用玻璃微珠作为增强耐磨改

性剂,并经过表面偶联剂工艺处理及加入复合分散剂高分子蜡

等,与纯超高分子量聚乙烯板材相比,其热变形温度、表面硬

度、耐磨损率、刚性、尺寸稳定性都有显著提高,可广泛用于化

工、造纸、冶金、煤炭、电力等行业,可制作各种料斗、溜槽、

刮水板、耐磨条、齿轮、耐磨防腐蚀部件、耐蚀耐磨的衬里等

等。

<REC>

<申请号>=CN99116140.8

<名称>=碳纤维电热毡布

<申请（专利权）人>=汪晏平

<发明（设计）人>=汪晏平

<申请日>=1999.04.14

<地址>=510220广东省广州市南村路万乐里大楼8号505室

<摘要>=一种增强使用范围的碳纤维电热毡布,它是将目

前现有的用湿法造纸法制造的纸状碳纤维电热元件改为在非

织造和粘合状态下生产而成的碳纤维电热毡布。

<REC>

<申请号>=CN99116674.4

<名称>=造纸涂布专用羧甲基纤维素钠的制备方法

<申请（专利权）人>=徐丹;徐振明

<发明（设计）人>=徐丹;徐振明

<申请日>=1999.09.22

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区江津中路8号

<摘要>=一种造纸涂布专用羧甲基纤维素钠的制备方法,

它是将木浆或棉纤维素在无机酸如盐酸、硫酸等中进行预处理,

再溶于氯化锂/二甲基乙酰胺溶液中,加烧碱制成碱纤维素,再以

一氧乙酸为醚化剂在均相条件下进行醚化反应从而制得羧甲

基纤维素钠产品;或于非均相条件下,在纤维素与异丙醇的浴比

为1∶8—10时进行醚化反应,从而获得超低粘冷水速溶的羧甲

基纤维素钠。本发明能生产出超低粘度,冷水速溶,剪切稀化性

能优良的产品,满足造纸涂布工艺的特定要求。

<REC>

<申请号>=CN99117410.0

<名称>=一种新型造纸施胶沉淀剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=黄善文;李培君;马万信

<发明（设计）人>=黄善文;李培君;马万信

<申请日>=1999.11.30

<地址>=400021重庆市江北区化工村27号附7号化工研究院

<摘要>=本发明涉及的新型施胶沉淀剂由包括有铝、铝的

氧化物、无机酸铝的盐类及它的化合物(A),和碱金属盐及其化

合物或氧化物(B)聚合,或再与含硅化合物(C)复聚合而成以下

通式的聚合物:[Al<SUB>2</SUB>(OH)<SUB>n</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3-n</SUB>xH<SUB>2</SUB>O]<SUB>m</SUB>  (1)式中∶n=3—5  m=1—10或[Al<SUB>2</SUB>Si(OH)<SUB>n</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>S-n</SUB>xH<SUB>2</SUB>O]<SUB>m</SUB>  (2)式中∶1≤n≤5  m≤10或[Al<SUB>2</SUB>(OH)<SUB>n</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>3-n</SUB>xH<SUB>2</SUB>O]<SUB>m</SUB>·[Al<SUB>2</SUB>Si(OH)<SUB>n</SUB>(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>5-n</SUB>xH<SUB>2</SUB>O]<SUB>m</SUB>  (3)本发明能提高造纸质,通过电中和架桥作用,絮凝快、紧密,使胶料沉淀时间大大缩短,同时具有助留作用,适应性强,对造纸设备没有腐蚀,在酸性和中性施胶中均可使用。

<REC>

<申请号>=CN99117826.2

<名称>=防盗提包

<申请（专利权）人>=任成锋

<发明（设计）人>=任成锋

<申请日>=1999.08.22

<地址>=456400河南省滑县王庄镇沙店南街村

<摘要>=在现有造纸技术、电子集成、镀工领域中技术人

员内完成。防盗材料“导绝纸”可用于“防潮”物品的包装,

耐温230℃以下不变质的固体防火的包装。

<REC>

<申请号>=CN99118265.0

<名称>=磁流体发电技术的改进及应用

<申请（专利权）人>=高宁

<发明（设计）人>=高宁

<申请日>=1999.09.11

<地址>=472000河南省三门峡石油公司横渠油库

<摘要>=根据磁流体发电技术的要求,用电解质溶液取代

高温的离子流。设计合适的磁场通道,使电解质溶液在高速通过

磁场通道时,阳离子与阴离子在磁场作用下,相互分离,在阳极和

阴极间产生一定的电动势。把磁场使运动的阳离子和阴离子相

互分离这一过程运用到海水淡化及化工原料生产,造纸行业废

水处理,水产养殖业富氧,氢气和氧气制备,重金属冶炼等社会生

产上,则比发电具有实用意义。

<REC>

<申请号>=CN99119549.3

<名称>=一种液体荧光增光剂及其合成工艺

<申请（专利权）人>=俎涛

<发明（设计）人>=俎涛;杨鸿凌;李影影;童元健;侯玉明;王晓岭

<申请日>=1999.09.03

<地址>=100039北京市西四环路郑常庄326号

<摘要>=一种造纸行业专用的液体荧光增白剂及其合成

工艺,其基本结构式如下:合成工艺包括原料精制处理、有机反

应合成、半成品纯化处理、提炼浓缩成品四个过程,原料精制过

程采用振动磨筛将反应原料研磨至500目,半成品纯化处理过

程采用反渗透装置对半成品料液进行提纯。本发明拓宽并发展

了荧光增白剂在造纸业中的应用范围,产品收率更高、应用效果

更加显著、产品更加纯化、储存更加稳定。

<REC>

<申请号>=CN99125510.0

<名称>=对锅炉烟气及造纸黑液的综合治理方法及其产品

<申请（专利权）人>=詹长明

<发明（设计）人>=张民乾;詹长明;詹建忠;林朝育

<申请日>=1999.12.02

<地址>=350003福建省福州市六一北路266号亚太中心608室

<摘要>=本发明的对锅炉烟气及造纸黑液的综合治理方

法包括将草浆造纸黑液经提取、苛化,与经过除尘处理的锅炉烟

气充分接触,将此反应液的pH调至2—3,再经加热、保温、分

离得到木素,由清液经中和得到亚硫酸钠。本发明的对锅炉烟气

及造纸黑液的综合治理方法以废治废、变废为宝,使造纸厂废

水、废气两大污染源得到彻底治理和综合利用;生产过程中无废

气、废水、废渣的排放,无二次污染,可以达到行业标准或国家

二级排放标准,投资少,回收产品成本低,经济效益好。

<REC>

<申请号>=CN99126046.5

<名称>=卫生巾生产线排风除尘管路系统装置

<申请（专利权）人>=于克禄

<发明（设计）人>=于克禄;于克福;蒋秀年;靳宝福;于淑芹

<申请日>=1999.12.14

<地址>=265500山东省烟台市福山区南山路西首烟台市东方红日日用保健品有限公司

<摘要>=本发明是一种造纸机械排风除尘系统装置。在风

尘输送管的出口端连接有一段上下走向的排风除尘管,排风除

尘管上下两端开口,其下端安装有粉尘收集器,上端安装有降压

罩。本发明利用了流体运动学原理,创造性的摒弃了机械动力,

采用科学巧妙的管路系统实施排风除尘。不仅排风除尘效果好,

制造维修费用低,而且无噪声和粉尘污染,属经济环保型系统装

置。

<REC>

<申请号>=CN99802062.1

<名称>=造纸工业泥浆的脱水方法

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=V·库姆佩拉;S·R·特雷蒙特

<申请日>=1999.01.07

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=本发明所涉及的泥浆至少部分宜来自造纸厂、制

浆厂或脱墨厂,该泥浆至少包括含有脱墨废物、再循环造纸废物

或机械制浆废物的二次泥浆或初级泥浆,该泥浆采用与酚类物

质和聚环氧烷混合的方法絮凝,然后经脱水处理。

<REC>

<申请号>=CN99802373.6

<名称>=用作补强剂和助滤剂的阳离子淀粉/阳离子半乳甘露聚糖胶共混料

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=基思·爱德华·伯恩菲尔德

<申请日>=1999.11.04

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种在造纸中用作补强剂和助滤剂的组合物,其

包括:阳离子淀粉、阳离子半乳甘露聚糖胶(例如瓜耳胶、刺槐

豆胶、胡芦巴胶)和酸。

<REC>

<申请号>=CN99802203.9

<名称>=粘合剂和树脂以及它们的生产方法

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=图耶恩·T·源

<申请日>=1999.01.12

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=在纤维素基制品中,为提供强度和起皱而向原材

料加入的添加剂。在造纸时用于提供强度和用作起皱粘合剂的

添加剂。用于造纸的酶活化树脂。用于造纸的酶活化粘合剂。

含有前面提到的添加剂或树脂的纸制品。为纸制品提供强度或

对其起皱的方法。

<REC>

<申请号>=CN99801858.9

<名称>=在造纸过程中使用的微粒体系中的二氧化硅－酸性胶体混合物

<申请（专利权）人>=卡尔贡公司

<发明（设计）人>=保罗·F·理查森;查尔斯·R·享特

<申请日>=1999.09.08

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=本发明披露了一种在碱法和酸法纸产品生产中

用作助留剂和助滤剂的微粒体系,所述微粒体系包含:高分子量

的絮凝剂聚合物(6)和二氧化硅－酸性胶体掺混物(7),以及选择

性的阳离子凝结剂或中等分子量的絮凝剂(5)。所述高分子量絮

凝剂聚合物(6)可以在混合浆泵(1)之后并在压力筛(2)之前添加

至配料中;二氧化硅－酸性胶体掺混物(7)可以在压力筛(2)之后

添加至配料中,而选择性的凝结剂或中等分子量的絮凝剂(5)可

以在混合浆泵(1)之前添加。将微粒体系添加至纸张配料中改善

了造纸过程中的留着率和滤水性,以及纸页的匀度。二氧化硅－

酸性胶体掺混物(7)中的酸性胶体为蜜胺－醛酸性胶体的聚合

物或共聚物。

<REC>

<申请号>=CN99809546.X

<名称>=聚酰胺纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=罗狄亚特性纤维公司

<发明（设计）人>=H·科拉兹克;J·拉什

<申请日>=1999.07.06

<地址>=法国圣劳伦特布朗

<摘要>=本发明涉及用于制备具有适用作造纸机械用毛

毡的纤维这一特性的聚酰胺纤维的方法。更具体地,本发明方法

涉及向聚酰胺中加入稳定剂以得到具有高性能,尤其是高耐光

性、耐热性和抗恶劣环境的聚酰胺纤维。本发明方法包括在不

形成预混合物的前提下将稳定剂直接加入聚酰胺中,然后在挤

出机中制备聚酰胺和添加剂的混合物并将该组合物喂入模头

中制备长丝。

<REC>

<申请号>=CN99809698.9

<名称>=起皱组合物及其应用工艺

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=安东尼·约翰·阿伦

<申请日>=1999.08.12

<地址>=美国特拉华

<摘要>=本发明涉及一种适于作造纸起皱粘合剂的组合

物,其组成包括至少一种水溶性聚合物,例如聚酰胺型胺类－氯

甲代氧丙烷树脂、聚胺－氯甲代氧丙烷树脂、聚乙烯醇等;和至

少一种稳定剂,例如次磷酸、亚磷酸、次焦磷酸等及其盐类。

<REC>

<申请号>=CN99812912.7

<名称>=秸秆纸浆加工方法

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=韦恩·H·内伊;威廉·S·富勒

<申请日>=1999.09.20

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本发明提供一种包括苛性碱处理的秸秆纸浆加

工方法。所述苛性碱处理秸秆纸浆结合造纸配料以提供纸制

品。所述苛性碱处理纸浆赋予含有该纸浆的纸制品更佳强度。

<REC>

<申请号>=CN99815492.X

<名称>=具有优异分散稳定性的有机聚合物/无机细粒－分散水溶液及其应用

<申请（专利权）人>=三井化学株式会社

<发明（设计）人>=高木斗志彦;田边胜;伊藤博;大柳俊树

<申请日>=1999.11.12

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种具有优异分散稳定性的有机聚合物/无机细

粒－分散水溶液,其包括颗粒直径为500纳米或更小的微溶于

水的无机细粒(B),(A)与(B)的比例为10∶90至99.99∶0.01(重

量比),其中无机细粒(B)的制备如下:在具有羧基的水溶性或水

分散的合成高分子化合物(A)的存在下,使周期表第二族元素的

化合物(a)与选自有机酸、无机酸及其盐中的任意一种化合物反

应。上述分散水溶液可以用作造纸化学品、喷墨记录化学品、

医药材料和化妆品原料。

<REC>

<申请号>=CN99816154.3

<名称>=复合硬化体及其生产方法以及使用此复合硬化体的板状建材和复合建材

<申请（专利权）人>=揖斐电株式会社

<发明（设计）人>=松野吉弥;小川哲司;佐藤健司;野村敏弘

<申请日>=1999.12.10

<地址>=日本岐阜县

<摘要>=一种复合硬化材料,特征在于包含由两或多种氧

化物组成的非晶形体(2),所述非晶形体2中包含纤维材料(3);及

其生产方法,所述复合硬化材料包括通过硬化造纸淤泥形成的

复合硬化材料,从而在不损害可加工性和生产能力的情况下改

善弯曲强度。

<REC>

<申请号>=CN99814972.1

<名称>=具有螺旋筛子元件的造纸的筛分柱

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=戴维·E·丘普卡;加里·S·威廉森;斯蒂芬·M·韦瑟利

<申请日>=1999.12.16

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种造纸的筛分柱(10),具有筛子本体(11),该筛

子本体(11)形成板材的螺旋形带(15),该螺旋形带沿边缘接合以

形成锁定接缝(18),并安装在端部环(12、13)上。该带(15)中可以

穿有开口,例如孔,或者可以在螺旋缠绕后在该带上形成开口或

孔。该带(15)优选是有横过其宽度方向的波纹(21、22),该波纹

平行于该带的边缘延伸,以便增强该带的梁强度。该端部环可以

由不锈钢制成,或者可以由聚合物或复合材料(36)制成,该聚合

物或复合材料(36)粘在柱形筛子本体的端头并通过穿过该筛子

本体延伸并伸入该环材料中的埋入锚固件(40)而保持住。

<REC>

<申请号>=CN99816780.0

<名称>=碳酸钙的电解提纯

<申请（专利权）人>=矿业技术有限公司

<发明（设计）人>=D·K·得鲁蒙德

<申请日>=1999.12.22

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明提供降低碳酸钙中金属污染物的电化学

方法，该方法是使金属污染物在碳酸钙的水溶液中增溶，然后

通过向含有增溶的金属污染物的碳酸钙溶液中通入电流，而除

去增溶的金属污染物。根据本发明的方法生产的碳酸钙特别适

用于食品或医药添加剂。该碳酸钙还适于在造纸工艺中作为填

料，或涂料，或在塑料、油漆和粘合剂生产中作为添加剂。高

纯度碳酸钙的其它用途包括催化剂和催化剂载体、电的/半导体

应用、荧火发光和光学的/激光应用。

<REC>

<申请号>=CN200610016586.6

<名称>=一种用牛粪作原料生产的牛粪纸浆

<申请（专利权）人>=向宝玉;

<发明（设计）人>=向宝玉

<申请日>=2006.02.16

<地址>=166200黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇新发村西联合屯

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，具体涉及一种用牛粪作原料生产的牛粪纸浆，它是这样实现的：(1)原料清洗处理；(2)脱水；(3)汽蒸；(4)制浆。该牛粪纸浆适合生产工业用包装纸或纸张，不仅为造纸用纸浆提供了一个新的资源，也为饲养业废弃物牛粪的开发利用创造了新的用途，解决了牛粪对生态环境的污染，实现了废物的低投入，高利用，降低了纸浆产品的成本。

<REC>

<申请号>=CN200610016587.0

<名称>=一种用牛粪作原料生产牛粪纸浆的方法

<申请（专利权）人>=向宝玉;

<发明（设计）人>=向宝玉

<申请日>=2006.02.16

<地址>=166200黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇新发村西联合屯

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，具体涉及一种用牛粪作原料生产牛粪纸浆的方法，其特征是包括以下步骤：(1)原料清洗处理；(2)脱水；(3)汽蒸；(4)制浆。该牛粪纸浆适合生产工业用包装纸或纸张，不仅为造纸用纸浆提供了一个新的资源，也为饲养业废弃物牛粪的开发利用创造了新的用途，解决了牛粪对生态环境的污染，实现了废物的低投入，高利用，降低了纸浆产品的成本。

<REC>

<申请号>=CN200810090524.9

<名称>=清洗器

<申请（专利权）人>=邓保荣

<发明（设计）人>=邓保荣

<申请日>=2008.03.26

<地址>=331314江西省吉安市新干县城上乡城上村191号

<摘要>=本发明公开了一种清洗器，其特征在于它包刮刷毛、刷盖、弯头、弯炳、水袋组合而成。在使用时，用手紧拿水袋，水就会流出来，这样边刷边流水出来，也就清洗干净了肛门口。清洗完后可用干净的布擦干净残留下来的水，残留下来的水不会很多，也可以不要擦。它解决了用纸擦不干净的问题，解决了用纸浪费资源问题，解决了造纸用的水污染环境的问题，解决了用纸2次重复污染环境的问题，解决了用纸会堵塞通水道的问题。

<REC>

<申请号>=CN89103417.X

<名称>=一种造纸工艺

<申请（专利权）人>=埃卡·诺贝尔公司

<发明（设计）人>=约翰森;汉斯·厄里克

<申请日>=1989.05.24

<地址>=瑞典苏特

<摘要>=由含有纤维素的纤维及任选的填料组成的悬浮

纸浆在网膜上成型及脱水的造纸工艺。成型和脱水

是在一种铝化合物，一种阳离子增固剂和一种具有高

比表面积的聚硅酸存在下进行的，这种混合物的存在

改进了纤维碎片和填料的脱水性和增固性。

<REC>

<申请号>=CN200510021725.X

<名称>=3－苯基丙烯酸(2＇－硫氰基)乙酯化合物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=陈武勇;辜海彬;赵长青

<申请日>=2005.09.23

<地址>=610065四川省成都市武侯区磨子桥四川大学轻纺与食品学院

<摘要>=本发明公开的3－苯基丙烯酸(2′－硫氰基)乙酯

具有上述化学结构，其制备是以3－苯基丙烯酸和2－氯乙醇

为原料，通过酯化反应得到中间体3－苯基丙烯酸(2′－氯)乙

酯，然后将中间体与硫氰酸盐在溶剂中反应获得，工艺简单、

成熟，成本较低廉，而且制备过程中的废物排放量极少，是一

种清洁的制备方法。由于本发明提供的化合物中含有能起抗菌

防霉协同作用的硫氰酸根，因而与肉桂酸和肉桂酸乙酯相比，

其抗菌防霉性能大大提高，可在皮革、木材、涂料、造纸工业

中作为工业品的抗菌防霉剂使用。

<REC>

<申请号>=CN200480010192.9

<名称>=造纸机中防止纸体表面缠结的方法、用于胶版印刷的印刷用纸和脱模剂

<申请（专利权）人>=曼泰克株式会社

<发明（设计）人>=关谷宏

<申请日>=2004.02.18

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种在造纸机的造纸步骤中，具体在压榨部和干

燥部防止纸体表面缠结的方法，和用于该方法并能有效防止纸

体表面缠结的脱模剂，该方法中脱模剂提供给在造纸机的压榨

部和/或干燥部与纸体直接接触的造纸机部件，以防止当纸体从

该部件上分离使表面强度降低时纸体表面的缠结。该方法也适

用于网部。由于将合适的脱模剂提供给在造纸机的压榨部和干

燥部与纸体直接接触的部件，能够防止纸体表面的缠结以防止

纸体表面强度的降低。

<REC>

<申请号>=CN02125571.7

<名称>=生物发酵法制纸浆工艺

<申请（专利权）人>=姜占定

<发明（设计）人>=姜占定

<申请日>=2002.07.22

<地址>=461100河南省许昌市兴昌路县公疗医院家属院杨雪英转

<摘要>=生物发酵法制纸浆工艺，属于利用微生物发酵法

造纸的技术领域。所要解决的技术问题是利用生物发酵法取代

当前的利用烧碱法，从而解决黑液污染环境问题。主要技术方

案步骤是：切碎麦(稻)草或木料；用水湿润切碎的麦(稻)草或木

料；接种细菌或放线菌，发酵升温；持续发酵；酶解出草(木)

浆。本发明利用未来八大技术之一的“生物工程技术”，完全

抛弃原有的化学制浆工艺。本发明成本低，经济和社会效益显

著，能够促进自然界的良性生物链循环。

<REC>

<申请号>=CN02111208.8

<名称>=一种用于保龄球道的荧光树脂板

<申请（专利权）人>=南京金星石化实业有限公司

<发明（设计）人>=葛仁豹;吴炳华

<申请日>=2002.03.29

<地址>=210033江苏省南京市栖霞镇四板桥

<摘要>=一种用于保龄球道的荧光树脂板，其解决已有球

道贴覆荧光塑料膜，需经常更换的问题，本发明采用三聚氰胺

甲醛树脂添加发光材料，球造纸浸清后与牛皮纸高温加压成

型，制成保龄球道。

<REC>

<申请号>=CN03143742.7

<名称>=高浓度高分子聚铁型净水剂

<申请（专利权）人>=侯勇

<发明（设计）人>=侯勇

<申请日>=2003.08.04

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市西夏区银川化肥厂家属院平房15－3

<摘要>=所属技术领域：绿色环保型无机化工产品。所要

解决的技术问题：是由普通聚合硫酸铁的基础上研制而成，解

决它的混凝效果及脱色效果较差、沉淀速度慢的问题。解决该

问题的技术方案的要点及主要用途：由于全铁含量及盐基度的

增加，浓度超过普通型聚铁，增加性能良好的脱色剂，助沉淀

剂，提高了混凝效果。沉降速度快、脱色效果好，架桥交联均

匀，电性稳定，入水后矾化快，且本体无毒无害，对污水处理

设备基本不腐蚀，广泛适用于造纸、印染、化工、毛纺、电镀、

炼油、医院、城市生活污水、矿山污水等各类行业治理污水的

化学药剂，对水体中的有机物杂质和无机物杂质有很好的吸附

作用，净化后的水质好。

<REC>

<申请号>=CN200410041493.X

<名称>=凹凸棒污水处理剂及生产方法

<申请（专利权）人>=许庆华

<发明（设计）人>=许庆华

<申请日>=2004.07.27

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇沙岗村石桥路5－1号

<摘要>=本发明公开了一种凹凸棒污水处理剂及生产方

法，旨在提供一种絮凝反应速度快，去除率高，且处理后的水

质清亮，废渣含水率低，污泥体积小，脱水性能好的凹凸棒污

水处理剂及生产方法。其技术方案的要点是：用凹凸棒石粘土

作为原料，经酸化处理后烘干，添加明矾和改性淀粉共同磨粉，

成品为凹凸棒污水处理剂。本发明的特点是：性能稳定，使用

的温度和pH值范围宽，便于贮存和运输；可利用现有的处理

设施，无需增建，且运行成本低，适用范围宽，操作简单，使

用方便；处理后的净水和污泥，可再次利用或排放，污泥是一

种很好的有机肥料；主要用于城镇污水处理，也适用于化工、

酿造、医药、造纸等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN200610038089.6

<名称>=一种灵芝漆酶制剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=安徽大学;

<发明（设计）人>=王林;肖亚中;洪宇植;房伟

<申请日>=2006.01.24

<地址>=230039安徽省合肥市肥西路3号

<摘要>=一种灵芝漆酶制剂，由真菌灵芝(Ganoderma lucidum)通过斜面培养和两级发酵后制备得到的含有硫酸铜的液体漆酶制剂，硫酸铜的浓度为0.15～0.40mol/L。一级培养的培养基由葡萄糖、玉米粉、麸皮和水组成，培养条件为25～35℃、6～12天。深层发酵的培养基由麸皮、花生壳粉、玉米粉和水组成，培养条件为25～35℃、3～7天。本制剂酶活达32841.36U/L(以ABTS为底物)。稀释200～250倍后可广泛应用于纺织、造纸、食品、饮料等各个领域，还可用于加工生物传感器。

<REC>

<申请号>=CN00812596.1

<名称>=造纸设备和从纤维网去除水的方法

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=迪安·万潘;保尔·丹尼斯·特罗克汉;彼得·格雷夫斯·艾尔斯

<申请日>=2000.09.06

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种设备和从纤维网去除水的方法。造纸设备

包括带有绝对空隙容积的压印件,所述的绝对空隙容积在压

区中受到压缩时使得纤维网和毛细脱水件之间形成水通路。

绝对空隙容积可根据由纤维网排出的水量来预先确定。

<REC>

<申请号>=CN200310104623.5

<名称>=一种复组合填料及其制备方法

<申请（专利权）人>=陈汇宏

<发明（设计）人>=陈汇宏

<申请日>=2003.10.24

<地址>=200237上海市梅陇路300号(华理二村)208号301室

<摘要>=一种利用矿料、工业渣料等制备的复组合填料及

其方法。制备时，将硅灰石粉等矿料或杂石膏等工业渣料及其

废酸液，经酸、碱处理，加入还原剂、络合剂和稳定剂，固液

分离，制成由水合二氧化硅复合二水硫酸钙或水合二氧化硅与

硅灰石粉等矿料或杂石膏等工业渣料复组合的填料。填料中掺

入憎水亲油偶联剂，微粒表面形成活化偶联层。使用本发明填

料可使杂色高岭土等变得色白；使偏碱、偏酸的工业渣料等的

pH值得以调整；使物料易于吸油；使石膏等表面覆盖一层活

性层；使柠檬酸等工业石膏渣、葡萄糖等工业的脱色渣不再适

宜杂菌滋生；使重质碳酸钙等变得松而轻。本发明复组合填料

在造纸、橡、塑料等工业中均具有良好的加工性能。

<REC>

<申请号>=CN03139030.7

<名称>=草类原料碱性过氧化氢机械制浆的方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=赵建;李雪芝;曲音波

<申请日>=2003.09.02

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明公开了一种草类原料碱性过氧化氢机械

制浆的方法，该方法由热水浸渍、挤压脱水、第一次化学预处

理、第一段磨浆、酶处理、第二次化学预处理、第二段磨浆等

步骤组成；其中酶处理位于第一段磨浆之后，第二次化学预处

理之前，所用酶液为半纤维素酶液或半纤维素酶与木素过氧化

物酶的混合酶液，酶处理条件为浓度3～15％，30～180分钟，

40～70℃，体系pH3.5～6.5，木聚糖酶用量为每克绝干原料2～

40IU，木素过氧化物酶用量为每克绝干原料0.1～1.0IU；本发

明具有制备出的纸浆白度高、强度好，废液易处理等优点，可

应用于以草类为原料的造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN200510047111.9

<名称>=混凝沉降与焦炭过滤处理造纸工业废水的方法

<申请（专利权）人>=朱龙

<发明（设计）人>=朱龙

<申请日>=2005.08.31

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区望湖北路7巷2号1－12－2

<摘要>=本发明涉及一种造纸工业废水的处理方法，废水首先经格栅滤去杂物，进入调节池，再由泵打入1#、2#管道反应器，之后经沉淀池，沉降后污泥打入带式压滤机脱水，沉淀池上面清水进入焦炭过滤塔，要点是废水进入1#管道反应器的同时，加入由硫酸铝、硫酸铁、硫酸镁及少量硫酸镁和立德粉配成的浓度为2～10wt％的“污水处理剂”，加入量为废水总重量的万分之三，废水进入2#管道反应器时，加入浓度为0.05～0.2wt％的聚丙烯酰胺溶液，加入量为废水量的百万分之三，沉淀池的停留时间为30～60分钟；焦炭选用70～10μm颗粒。本发明工艺简单，一次投资少，运行成本低，处理后水质各项指标如COD、SS等均能达到排放标准，且具有脱色、去味等优点，可广泛用于各种工艺废水处理。

<REC>

<申请号>=CN200610019711.9

<名称>=一种利用造纸废弃填料制备硬质颗粒的方法

<申请（专利权）人>=朱国和

<发明（设计）人>=朱国和

<申请日>=2006.07.23

<地址>=354000福建省邵武市八一路66号物资局宿舍

<摘要>=本发明涉及一种利用造纸废弃填料制备硬质颗

粒的方法，应用于制造可替代建筑用石英沙粒的硬质颗粒。它

包括如下工序：a.将废弃填料配成碳酸钙重量含量不低于60％

的原料，得废弃原料。b.将废弃原料、粉煤灰、普通水泥按40～

80％、15～45％、5～15％重量比例混合；搅拌、碾压；在搅

拌、碾压过程中按三组分总重量的20％掺合入稀释30000倍苹

果酸聚合物水溶液，得挤压料。c.机械挤压成型落地撞击粉碎

得硬质颗粒。具有可用于处理造纸废弃填料；所制硬质颗粒坚

硬，大小均匀的优点。

<REC>

<申请号>=CN200580023299.1

<名称>=作为造纸用湿强度添加剂的聚烷基二烯丙基胺－表卤代醇树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=阿明·米歇尔

<申请日>=2005.07.11

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及用于制备聚烷基二烯丙基胺－表卤代醇树脂的方法、所得到的树脂以及它们作为造纸湿强度添加剂用途的实施方案。这些树脂通过一种其中将烷基二烯丙基胺单体的盐共聚并进一步在仔细控制的反应条件下与表卤代醇反应的方法而得到。

<REC>

<申请号>=CN200610016657.2

<名称>=季铵型阳离子淀粉的制备方法

<申请（专利权）人>=四平帝达变性淀粉有限公司;

<发明（设计）人>=王三平;王云志;曾蒲春

<申请日>=2006.03.10

<地址>=136000吉林省四平市铁西区红嘴路20号

<摘要>=本发明涉及一种季铵型阳离子淀粉的制备方法，该季铵型阳离子淀粉是在水介质中以淀粉、季铵盐、氢氧化钠为原料，经过调浆、碱化、醚化、中和、洗涤、干燥、过筛、包装八个步骤制备而成，其成品为白色粉末，在水溶液中加热至50～66℃糊化为半透明的粘稠胶体，DS值为：0.01～0.05，本发明生产工艺合理，经调浆、碱化、醚化、中和、洗涤等工艺系统的精确控制，使普通淀粉具有阳离子特性和较高的取代度，同时降低了淀粉的糊化温度和凝沉性，其应用效果完全可以达到造纸工业要求，可有效提高纸张强度、增强滤水效果、减小白水浓度和增加纸张灰分等。

<REC>

<申请号>=CN200610010200.0

<名称>=草浆造纸中段废水处理的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;于水利;刘汝鹏;曲莹

<发明（设计）人>=于水利;刘汝鹏;曲莹

<申请日>=2006.06.23

<地址>=150091黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学二校区2602信箱

<摘要>=一种草浆造纸中段废水处理的制备方法。本发明涉及一种废水深度处理制备方法，将混合均匀的废铁屑(Fe<SUP>0</SUP>)与活性炭或焦炭填料按比例填充到Fe<SUP>0</SUP>－H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>反应器内，按混凝－沉淀－过滤常规工艺处理，在曝气的同时投加工业用双氧水，形成微电解与芬顿反应的协同效应。本发明充分利用工业废料—废铁屑或活性炭(焦炭)产生微电解效应，处理废水脱色效果极佳，利用微电解(Fe<SUP>0</SUP>)法产生的Fe<SUP>2+</SUP>作为芬顿(Fenton)反应的催化剂，不额外投加铁盐，只投加双氧水，节省药耗，扩展芬顿(Fenton)试剂在水处理的应用范围，对化学需氧量(COD)、可吸附有机氯化物(AOX)去除效果好，投资费用低，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200610019759.X

<名称>=造纸法薄片的一种使用方法

<申请（专利权）人>=武汉烟草（集团）有限公司;

<发明（设计）人>=尤长虹;张楚安;张风光;李明涛;陈慧斌

<申请日>=2006.07.31

<地址>=430051湖北省武汉市汉阳十升路

<摘要>=本发明公开了造纸法薄片的一种使用方法，涉及卷烟技术领域，尤其涉及一种烟草薄片的使用方法。所述的造纸法薄片的一种使用方法是将造纸薄片制成所需规格、要求的造纸法薄片丝，再将此造纸法薄片丝与叶丝掺兑进入烟丝生产线中。所述的造纸法薄片丝在造纸法薄片生产线上分切、切割而成。所述的造纸法薄片丝由造纸法薄片成品经分切、切割而成。本发明采用了将造纸法薄片制成造纸法薄片丝后再与叶丝掺兑的方法进入烟丝中，避免了造纸法薄片对烟叶加工造成的不利影响，节约了运行成本，提高了造纸法薄片工业应用后的质量效果，也提高了制丝线总体运行质量效果。

<REC>

<申请号>=CN200710029094.5

<名称>=一种装饰板及其生产方法

<申请（专利权）人>=吴池标;

<发明（设计）人>=吴池标

<申请日>=2007.07.05

<地址>=528400广东省中山市三角镇光明村东平工业区东平造纸制品厂

<摘要>=本发明公开了一种装饰板，包括面板及粘结在面板上的板芯，其中板芯是由造纸行业污水处理中排放的污泥制成；上述装饰板的生产方法是首先将造纸业污水处理中排放的污泥排入调浆池搅拌均匀，再将污泥输送至装有过滤网的圆网机滚筒内，离心过滤，使污泥中的固含物在滚筒内形成筒状湿板，取出筒状湿板将其沿轴向剖开平铺，再通过热压机压干成干板；将若干干板通过粘结剂叠置成要求厚度，热压成型，裁剪成所需规格的板芯，再在板芯上粘贴上面板即可；本发明这样既可以回收造纸污泥中的可回收利用的物质，减少企业的废物排放，防止二次污染，又可以降低装饰板中木材的消耗，节省木材资源；该装饰板的生产方法工艺简单，操作简便。

<REC>

<申请号>=CN200610107952.9

<名称>=一种造纸废水循环使用的技术和工艺

<申请（专利权）人>=河南师范大学;

<发明（设计）人>=潘峰;石起增;皮运清;苏现伐

<申请日>=2006.07.26

<地址>=453007河南省新乡市建设东路46号

<摘要>=造纸工业的产品既是消费资料又是极为重要的生产资料，其生产发展和国民经济总体发展基本相适应的一种制造业。造纸工业是关系我国国民经济的重要产业之一，但同时也带来大量造纸废水严重地污染着生态环境。由于造纸废水水量大、难生物降解的特点，一直是造成环境污染的重要因素。由于造纸废水水量大，且有相当一部分废水的COD并不是太高，因此将其处理后排放不但增加处理成本，更是一种资源的浪费。本发明立足于废水回用这一目标，将造纸过程中除黑液外的废水处理后循环使用于生产过程。实验表明：单独对废水进行沉淀处理，经过三个循环后废水指标已不适合回用的标准。添加调节剂JN－E后经9次循环使用废水的粘度没有显著变化，具有很强的实用性。对现有造纸工艺进行简单改造后，可实现对现有造纸废水中除黑液部分的循环使用，每循环使用9次仅需添加一次调节剂和絮凝剂，运行成本非常低且可节约大量的水资源。

<REC>

<申请号>=CN200510100841.0

<名称>=一种香兰素的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=刘飞跃;徐银松

<申请日>=2005.10.28

<地址>=510650广东省广州市天河区乐意居

<摘要>=本发明涉及一种香兰素的制备方法，其特征是将

制浆废液中的木质素磺化得到的木质素磺酸盐溶于水，然后将

得到的溶液置于光化学反应器中，在半导体光催化剂的作用

下，并通以空气或氧气，用紫外线灯在常温至80℃的温度范围

内辐照进行光催化氧化降解，得到产物。本发明克服了目前国

内外的香兰素制备方法中存在的问题，开发出一种成本低廉，

工艺简单，反应条件温和，且无二次污染的制备方法，在减少

造纸工业对环境污染的同时又对制浆废液进行了综合利用，并

获得了具有高附加值的香兰素。

<REC>

<申请号>=CN200310106240.1

<名称>=涂布刮刀的加工方法及其设备

<申请（专利权）人>=竺乃飞

<发明（设计）人>=竺乃飞

<申请日>=2003.11.11

<地址>=200000上海市淮海中路381号中环广场7楼新鸿基房地产公司

<摘要>=本发明涉及一种高精度造纸用涂布刮刀的加工

方法及其设备，本发明涂布刮刀的加工方法，是将涂布刮刀毛

胚装夹在一回转的轮箍状夹具上。本发明涂布刮刀的加工设

备，它包括有工作台、刮刀夹具、传动机构、刀具，其刮刀夹

具为圆形轮毂状。本发明的优点在于完成四个面的加工、去毛

刺，只要两次装夹，用车削代替磨削工艺效率高，利用测量仪

器，在线进行检测可随时控制加工情况，因而加工精度高、质

量好。采用了在圆形轮箍状夹具上用大平面定位的方法，消除

了定位不准的因素采用了测量仪器，采用抛光头可以极大地提

高光洁度；同理轮箍状夹具若做成中空的也可把刮刀放在中空

部分用涨胎来固定进行加工或采用中空轮箍状夹具时还可设

置成立式主轴的加工配置方法。

<REC>

<申请号>=CN200610043659.0

<名称>=一种间位芳纶纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=烟台氨纶股份有限公司

<发明（设计）人>=黄钧铭;宋西全;李鹏;牟国永

<申请日>=2006.04.13

<地址>=264006山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号烟台氨纶股份有限公司芳纶事业部

<摘要>=本发明涉及一种芳纶纸及其制备方法，属合成纤

维纸制造技术领域。特征在于采用纯间位芳纶纤维制成间位芳

纶纸，1.按重量百分比，在水中加入5－95％的间位芳纶短切

纤维制成浆料，在水中加入5－95％的间位芳纶沉析纤维制成

浆料，两种浆料混合；2.浆料上网成形；3.压榨、干燥；4.高温

压光成型。本发明摒弃了原料分散对辅助化学原料的依赖，将

分散问题解决在原料制造阶段，不用化学助剂可实现造纸浆料

的均匀分散；消除了分散剂的昂贵费用、污水处理负担加大问

题、成纸含有分散剂分子影响耐温性问题，成纸性能大大提高；

生产的芳纶纸匀度、机械强度、耐热性能和介电性能更好，用

于电工绝缘、航空航天、交通运输等领域。

<REC>

<申请号>=CN200610033858.3

<名称>=竹沥的制取工艺

<申请（专利权）人>=刘洪华

<发明（设计）人>=刘洪华

<申请日>=2006.02.24

<地址>=526300广东省广宁县南街镇巷口开发区长荣竹木工艺制品有限公司

<摘要>=本发明涉及一种竹的深度加工综合利用，制取竹

汁液的工艺。该竹沥的制取工艺流程是：将原竹清洗，初次消

毒，破碎、榨汁，过滤、净化、分离，高低温杀菌消毒，检验

检测，质量分析、调配，最后成品包装则得竹沥。本发明工艺

流程可行、可靠，制出的竹沥可作医药、食品、保健、饮料之

材料，其制取后的竹渣，可再生利用作造纸，微粒板等材料，

因而制取竹沥具有开发山区资源，深度加工，综合利用的意义，

是发展地方经济的方向。

<REC>

<申请号>=CN02131439.X

<名称>=木聚糖酶及其生产方法与生产专用菌株

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=董志扬;祝令香;刘伟丰;梁改琴;于巍

<申请日>=2002.10.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一条13号

<摘要>=本发明公开了一种木聚糖酶及其生产方法与生

产专用菌株。其目的是提供一种能够产生具有较强酶活力的木

聚糖酶的菌株，用该菌株生产得到的木聚糖酶及其生产方法。

能够产生木聚糖酶的菌株为短小芽孢杆菌(Bacillus

pumilus)BP19 CGMCC №0753，培养短小芽孢杆菌BP19的发

酵培养基为含3.0－5.0％麸皮、0.1－0.2M Tris的发酵培养基，

发酵培养基的pH值为8.0。本发明所提供的由短小芽孢杆菌

(Bacillus pumilus)BP19 CGMCC №0779产生的木聚糖酶具有

高的酶活力，而且是碱性木聚糖酶，在造纸及饲料工业中将得

到广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200310113869.9

<名称>=筛选装置

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=2003.10.13

<地址>=日本静冈县

<摘要>=本发明的目的在于提供一种筛选装置，其为在筛

分机内侧转动的离心泵型筛分机设置了适当的稀释水功能。筛

选装置(A)具有造纸原料的入口部(1c)、精选出口(1d)和异物出

口部(1e)，并具有接收所述造纸原料的槽(1)，固定设置在所述

槽(1)内且在槽(1)内划分为一次室(1a)和二次室(1b)的圆筒形筛

选机(2)，可自由转动地支承在筛选机(2)内侧并用于搅拌造纸原

料的搅拌部件(3)，造纸原料的入口部(1c)、异物出口部(1e)面

向一次室(1a)，精选出口(1d)面向二次室(1b)，筛选机(2)具有设

有朝向一次室(1a)和二次室(1b)的开口部X的部件(R)，并且贯

通槽(1)设置供水通道部件(6)，其与面向二次室(1b)的开口部X

连通，并将水供给至一次室(1a)内。

<REC>

<申请号>=CN200410080145.3

<名称>=糖秆作物茎秆粉及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=黎大爵

<发明（设计）人>=黎大爵

<申请日>=2004.09.24

<地址>=100093北京市海淀区青山南辛村20号6号楼301

<摘要>=本发明涉及的糖秆作物茎秆粉为将糖秆作物的

茎秆经清理、干燥处理之后，磨制而成的粉状物；糖秆作物包

括甘蔗、能源甘蔗、甜高粱和苏丹草。其制备步骤如下：将糖

秆作物茎秆基部的泥土清理干净，剥除叶片后进行粉碎；粉碎

后进行干燥处理；干燥处理后的糖秆作物茎秆物料磨制成粉状

物，便得到本发明的糖秆作物茎秆粉；其步骤还包括：将所得

茎秆粉进行密封包装贮藏或者抽空包装内的空气贮藏。其用途

为：用作酿酒、制备酒精、液体燃料或者用作制糖、醋或味精

的原料；该糖秆作物茎秆粉用作制备活性炭、木糖或造纸的原

料；该糖秆作物秆粉用作禽、畜及水产养殖业的饲料或配合饲

料的成分之一。

<REC>

<申请号>=CN200510104292.4

<名称>=棉杆蒸煮预处理液

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=王权;王键

<申请日>=2005.10.14

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=本发明涉及一种棉杆造纸蒸煮预处理液。本发明

的棉杆蒸煮预处理液，其特别之处在于：含有1－5％重量的氢

氧化钠，0.01－0.5％重量的硼氢化钠。采用本发明的棉秆蒸煮

预处理液对棉秆进行预处理后，与常规蒸煮得到的纸浆相比：

细浆得率提高1－6％，白度可以提高8－15％ISO，卡伯值降

低了6－10。

<REC>

<申请号>=CN200510063580.X

<名称>=微粒造纸助留助滤剂的制备方法

<申请（专利权）人>=湖北达雅化工技术发展有限公司

<发明（设计）人>=徐振明;林杰;陈学俊

<申请日>=2005.04.14

<地址>=434000湖北省荆州市北京东路109号

<摘要>=本发明公开了一种以工业硅酸钠为原料，制备微

粒造纸助留助滤剂的方法。它是将作为原料的工业硅酸钠溶液

经过预处理后在35－80℃温度条件下加入聚合引发剂，反应4

小时，添加聚合终止剂和稳定剂，然后在40℃温度条件下加入

硼盐改性再经蒸发浓缩或超滤后，制得产品的含量≥15％、平

均粒径3－5nm、比表面积≥

800m<SUP>2</SUP>/g，负电荷密度0.9－

1meq/g，S值≤30％的微粒造纸助留助滤剂。适用于造纸生产

抄纸工艺过程作助留助滤剂，与传统助留助滤剂产品相比，可

提高单程留着率10％，降低滤水时间10％，并能有效的改善

纸张匀度。

<REC>

<申请号>=CN200710020983.5

<名称>=双面胶带

<申请（专利权）人>=靖江恒和胶业有限公司;

<发明（设计）人>=仇兴;孙建华

<申请日>=2007.03.30

<地址>=214526江苏省靖江市马桥镇江平路7号

<摘要>=本发明涉及一种易冲型、易切断、抗延展性及尺寸安定度极佳的双面胶带，由离型纸、感压胶层和无纺布组成，该无纺布的正反面均涂有感压胶层，胶层的表面配有离型纸。感压胶层是由丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、醋酸乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、2－羟基甲基丙烯酸乙酯多样单体中任选两种或两种以上，与由醋酸乙酯、甲苯组成的溶剂混合，并加入引发剂，最后加入增粘树脂，经聚合反应而成。具有高粘接强度，耐高温，耐曲面性，易冲型，易切断，抗延展性的特点。可代替普通液体胶粘剂或螺丝、铆钉等机械固定系统起

粘接作用，广泛应用于航天、汽车、电子、电器、印刷版的固定、造纸等工业领域。

<REC>

<申请号>=CN200710098076.2

<名称>=醋酸纤维纸的制造技术

<申请（专利权）人>=南通烟滤嘴有限责任公司;中国制浆造纸研究院

<发明（设计）人>=刘凡;林建;盛培秀;唐荣成;刘文;刘群华;陈雪峰;李杰辉;孟澎涛;赵涛

<申请日>=2007.04.27

<地址>=226001江苏省南通市孩儿巷北路73号

<摘要>=本发明公开了一种含有醋酸纤维的纸(cellulose acetate paper简称CAP纸)的制造技术，其特征在于CAP纸的定量为15g/m<SUP>2</SUP>－290g/m<SUP>2</SUP>；CAP纸可以是采用湿法或干法造纸两种工艺制成；CAP纸中的醋酸纤维的含量2－100％。在CAP纸生产过程中添加或在制成后涂布至少一种高分子材料，这些高分子材料可以是聚壳糖、聚乙烯醇(PVA)、改性淀粉、海藻酸的水溶性衍生物、干酪素、改性纤维素、聚氧化乙烯(PEO)、聚丙烯酰胺类等，高分子材料的加入量在0.1g/m<SUP>2</SUP>－70g/m<SUP>2</SUP>的范围内。

<REC>

<申请号>=CN200710025276.5

<名称>=保障造纸零排放废水持久回用的方法

<申请（专利权）人>=陈惠国;胡瑞龙

<发明（设计）人>=陈惠国;胡瑞龙;吉根保

<申请日>=2007.07.13

<地址>=215500江苏省常熟市虞山镇海枫公寓3幢201室

<摘要>=一种保障造纸零排放废水持久回用的方法，属于废纸造纸废水处理技术领域。其是先对废水进行取样化验，得到废水的CODcr浓度，当确认CODcr浓度为12000－13000mg/L程度时向废水中加入用于改善水质的添加剂。优点：本发明方法通过对零排放循环回用废水取样而获取CODcr的浓度，进而向废水中加入得以对零排放废水除臭、杀菌、去味、脱色、消毒、降低CODcr浓度而藉以改善废水水质的添加剂，从而能确保纸品质量、改善生产车间环境、保障废水零排放技术措施的可靠运行。

<REC>

<申请号>=CN200410028409.0

<名称>=半导体装置

<申请（专利权）人>=株式会社日立制作所

<发明（设计）人>=宇佐美光雄;辻和隆;斋藤武志;佐藤朗;鲛岛贤二;宝木和夫;安信千津子

<申请日>=1999.12.10

<地址>=日本东京

<摘要>=一种用于有效地防止伪造纸或薄膜状媒体的方

法，其解决方法是提供一种半导体装置，其特征是：在半导体

芯片内存在着可以写入的存储器区域，在该半导体芯片内存在

着产生第1随机数的区域，通过在读出该第1随机数使之密码

化并写入到上述存储器区域内之后，把与该随机数不同的第2

随机数赋予半导体芯片，使第1随机数密码化后读出、再读出

该存储器区域的内容后返回到第2随机数，以确认该半导体芯

片不是伪造的芯片。

<REC>

<申请号>=CN200610124431.4

<名称>=一种烷基2－氧杂环丁酮化合物的合成制备方法

<申请（专利权）人>=赵雪林

<发明（设计）人>=赵雪林

<申请日>=2006.09.01

<地址>=430223湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山医药产业园武汉国灸科技开发公司

<摘要>=本发明涉及一种用于造纸施胶的烷基2－氧杂环

丁酮化合物合成制备方法。该方法将脂肪酸加热熔化后，加入

三氯化磷，搅拌，反应完成后静置分层，分离除去亚磷酸；再

将所得的脂肪酰氯注入离子交换柱进行缩合反应，除去氯化

氢，缩合反应得到烷基2－氧杂环丁酮化合物。再经溶剂萃取，

蒸出溶剂，得到蜡状烷基2－氧杂环丁酮化合物。本发明的有

益效果在于：1.不仅产品本身不含苯，而且生产制备过程也无

苯污染；2.生产制备过程所产生的副产亚磷酸，经精制处理后

为副产物。缩合反应在工业装量中封闭进行，溶剂循环使用，

全过程无污染物排放，树脂再生所用少量水不含有毒有害物；

3.最终产物残留溶剂少，且因蒸发温度低，产物颜色也较浅，

收率也较高，可达87％以上。

<REC>

<申请号>=CN200610046170.9

<名称>=一种土壤磷素活化剂及应用

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳应用生态研究所;

<发明（设计）人>=石元亮;鲁新蕊;孙桂芳

<申请日>=2006.03.24

<地址>=110016辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=本发明涉及提高土壤磷素有效性的技术，具体地说是一种土壤磷素活化剂及应用方法，按重量百分比计，其组成包括，络合剂H<SUB>2</SUB>30－50％，腐殖酸HA 30－40％，填充剂10－40％；其中，络合剂H<SUB>2</SUB>为碱法造纸废液干燥物。本发明优点为：可活化土壤磷，保持土壤磷长时期高水平，降低磷肥投入量，对环境安全。

<REC>

<申请号>=CN200580039130.5

<名称>=用于净化废水的装置和方法

<申请（专利权）人>=科威泰克水技术工程师协会有限公司;梅里造纸业去污技术有限责任公司

<发明（设计）人>=乌韦·罗特尔;弗朗克·维默耶尔;埃伯哈德·科普;克里斯托夫·贡德拉赫

<申请日>=2005.09.28

<地址>=德国罗斯托克

<摘要>=本发明涉及一种用于净化水的装置，特别是用于造纸行业水的连续净化的装置，所述装置包括用于水的至少一个输送管线(21)和至少一个排放管线(25)。所述装置还包括用于水的至少一个支流的压缩装置(28)，一用于注入至少一种气体的注入装置(13)和一用于膨胀水的至少一个支流的膨胀装置(29)。此外，所述装置包括一种用于分离用于净化水的不同相的单元(30)。所述装置的特征在于一种控制系统，所述控制系统检测至少一种水的参数并且根据工艺参数至少控制至少一种添加物的添加(12、12′)。

<REC>

<申请号>=CN200710025275.0

<名称>=保持造纸零排放废水持久回用的方法

<申请（专利权）人>=陈惠国;胡瑞龙

<发明（设计）人>=陈惠国;胡瑞龙;吉根保

<申请日>=2007.07.13

<地址>=215500江苏省常熟市虞山镇海枫公寓3幢201室

<摘要>=一种保持造纸零排放废水持久回用的方法，属于废纸造纸废水处理技术领域。其是先对废水进行取样化验，得到废水的CODcr浓度，当确认CODcr浓度为12000－13000mg/L程度时向废水中加入用于改善水质的添加剂。优点：本发明方法通过对零排放废水取样而获取CODcr的浓度，进而向废水中加入得以对零排放废水除臭、杀菌、去味、脱色、消毒、降低CODcr浓度而藉以改善废水水质的添加剂，从而能确保纸品质量、改善生产车间环境、保障废水零排放技术措施的可靠运行。

<REC>

<申请号>=CN200610020897.X

<名称>=造纸废液作底物的特异培养基

<申请（专利权）人>=黄永;

<发明（设计）人>=黄永

<申请日>=2006.05.25

<地址>=610041四川省成都市高新区高朋大道5号

<摘要>=一种利用造纸废液培养微生物的培养基，使分离获得的细菌微生物可以在造纸废液培养基中快速生长，一方面可以降解造纸废液中的化学耗氧量COD，另一方面通过利用造纸废液培养基培养微生物制备有用物质如碱性蛋白酶等。本发明对于解决造纸废液带来的环境污染，降低微生物转化产品的生产成本，具有重要意义。

<REC>

<申请号>=CN200610010918.X

<名称>=再生纸造纸废水处理方法

<申请（专利权）人>=云南省江川恒昌造纸有限责任公司;

<发明（设计）人>=刘水生;杨来有

<申请日>=2006.05.24

<地址>=652600云南省玉溪市江川县大街镇旧洲河埂二级路旁

<摘要>=再生纸造纸废水处理方法，属于工业污水处理技术领域。为解决目前再生纸造纸废水中有害物质含量高、达不到排放标准的问题，本发明提供一种再生纸造纸废水处理方法，先将再生纸造纸废水通过格栅过滤，除弃纤维和悬浮物；再将废水流入斜板沉淀池，除去粒状杂质；再将废水流入气浮池，加入絮凝剂，将反应后的悬浮物打捞至池外；再将废水流入沉淀厌氧池，作厌氧反应；然后将废水流入曝气池，通空气，加活性污泥，除弃悬浮固体和胶状物质；将初级净化水流入沉淀池澄清；将净化水流入人工湿地，脱氮脱磷，得到清水。经该方法处理后，废水中SS、BOD<SUB>5</SUB>、CODcr明显降低，符合排放标准。

<REC>

<申请号>=CN01135896.3

<名称>=一种抄纸机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.11.15

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种抄纸机，属造纸机械领域。其

主要特点是湿纸页进入一组以上的回头辊(6)，回头辊(6)的周围

设置有由多根网辊(7)和无端网(8)组成的强化脱水装置，无端网

(8)与回头辊(6)上的毛毯或网子的反面相抵。具有有效降低电

耗，延长网子及毛毯使用寿命的优点，可广泛应用于抄纸机领

域。

<REC>

<申请号>=CN200310108553.0

<名称>=测量纱团半径实时变化的半径跟随装置

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=王春香;王永章;路华;杨汝清;贾延林

<申请日>=2003.11.13

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种测量纱团半径实时变化的半径跟随装置。属

于机电一体化领域。本发明中，齿轮底座、纱团轴、导向辊通

过螺钉固定在支架上，小齿轮和大齿轮通过键分别与小齿轮轴

和大齿轮轴紧配合连接在一起，并通过轴承设在齿轮底座上，

旋转电位计固定在小齿轮轴上，连杆一端固定在大齿轮轴上，

另一端通过销轴和辊子连接在一起，销轴和辊子是间隙配合，

纱团设在纱团轴上，纱团的外端有一端盖，端盖和纱团轴是螺

纹连接，纱线通过导向辊被缠绕到芯

模上。本发明装置结构简单，工作可靠，安装使用方便，便于

实现计算机控制，可以推广应用到纤维、造纸及塑料工业中，

实现对线状、带状及面状材料的恒张力控制，可以达到很好的

效果。

<REC>

<申请号>=CN200410090808.X

<名称>=一种由制浆黑液的酸析滤液制备糠醛的方法

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=曹光春;李洪法;杨吉慧;吴新年;孙冰娜;杨继锋;李晓光

<申请日>=2004.11.12

<地址>=252800山东省高唐县官道街26号

<摘要>=本发明涉及一种由制浆黑液的酸析滤液制备糠

醛的方法，该方法利用滤液中富含的酸和造纸原料处理后产生

的麦糠作为原料，制备糠醛。所述的方法具体为：将滤液与麦

糠按照质量比5∶1进行混合搅拌，混合后进行水解，水解条

件控制为160－170℃，压力0.5－0.7Mpa，水解时间4－5小时；

将水解蒸汽通过稀碱液中和至蒸汽冷凝液pH值为7－8，然后

对冷凝液进行蒸馏，蒸馏过程中控制塔底温度102－104℃，塔

顶温度98℃；蒸馏得到的冷凝液静置分层后进一步精馏，得成

品糠醛。应用上述方法得到的精馏馏分，糠醛含量最高可以达

到98.7％，具有很好的纯度，在消耗工业废料的前提下，得到

了纯度很好的成品糠醛。不仅解决了造纸厂的黑液处理问题，

而且为制浆过程中产生的麦糠废弃物找到了一条资源化回收

利用的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510043934.4

<名称>=一种制备复合变性的淀粉施胶剂的方法

<申请（专利权）人>=王金波

<发明（设计）人>=王金波

<申请日>=2005.06.24

<地址>=262700山东省寿光市洛城工业园寿光市明鑫助剂有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种工业造纸用复合变性的淀粉

施胶剂的制备方法，所述方法为采用淀粉制作施胶剂的过程中

进行氧化、酯化、引发接枝三种变性方法，首先将所述淀粉加

水调乳，然后加入氧化剂次氯酸钠进行氧化反应，然后加入酯

化剂醋酸乙烯酯进行酯化，然后加入引发剂亚硫酸氢钠，单体

丙烯酰胺进行引发接枝，然后用还原剂还原，加入酸碱进行中

和调节pH值，然后经洗涤、脱水、干燥后制成成品，采用本

发明的制备方法制备出的复合变性的淀粉施胶剂其沉降体积

和透光率又进一步提高，也就是提高了它的亲水性和粘着力，

提高其与纤维和其它种类造纸助剂的粘接性，从而提高纸的强

度，避免或减少掉毛、掉粉，改善其书写性能，同时粘度稳定

性高，便于涂布工艺的稳定操作，成纸质量在光泽度、抗水性、

和白度方面均有较大的提高。

<REC>

<申请号>=CN99114558.5

<名称>=易分散蒽醌及其生产和使用方法

<申请（专利权）人>=常州市正大超细粉体有限公司

<发明（设计）人>=屠治明

<申请日>=1999.11.18

<地址>=213021江苏省常州市新堂北路135号

<摘要>=本发明涉及一种易分散蒽醌及其生产和使用方

法。该易分散蒽醌由超细蒽醌96.0%～99.5%、扩散剂0.3%～

2.0%和悬浮剂0.2%～2.0%组成,其粒度分布为90%以上≤10μ

m,平均粒度≤3μm,用水制浆后粘度为200～1600mPa·s。该

易分散蒽醌采用超微粉碎的蒽醌,经分级后,与悬浮剂和扩散剂

混合制成干粉状。使用时现场配成浆状。运输、保管、使用方

便;与蒸煮原料能充分混合;对节约造纸原料及蒽醌在国际市场

的销售应用十分有益。

<REC>

<申请号>=CN200410046760.2

<名称>=立锅带汽装料蒸煮的生产方法

<申请（专利权）人>=永州湘江纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=徐财源;朱杰

<申请日>=2004.09.11

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区下河线105号

<摘要>=本发明是一种制浆造纸的生产方法，特别是一种

立锅带汽装料蒸煮的生产方法。该方法工艺流程中取消了药液

外部加热强制循环这道工序，在料仓料斗处安装蒸汽管，直接

通入蒸汽带汽装料蒸煮，减少了蒸煮过程中“假压”现象的发

生，降低了能耗、碱耗，提高了生产效率和浆料的均匀性，减

少了装料和蒸煮时间。本发明的工艺流程是：打开锅盖→打开

下料口→同时通蒸汽装料→压碱→盖锅盖，分段控压控温蒸

煮。

<REC>

<申请号>=CN200710048390.X

<名称>=一种阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的合成方法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学有限公司;

<发明（设计）人>=冯玉军;吕永利;张胜;束松矿;赵永峰

<申请日>=2007.02.02

<地址>=610041四川省成都市人民南路四段九号

<摘要>=本发明涉及一种阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的合成方法。以无机盐水溶液作为介质，特性粘数值为30－90ml/g的低分子量阳离子聚合物水溶液作为稳定剂，带有双键的阳离子单体和非离子单体发生自由基共聚形成阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液。本产品外观为乳白色，粒径小于1μm，在乳液的粒径范围之内。阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液具有溶解速度快、分子量高、生产过程不使用任何有机溶剂以及无毒对环境友好等特点。与传统的聚丙烯酰胺干粉和微乳液产品相比，阳离子聚丙烯酰胺‘水包水’乳液的使用更为安全方便，可以作为有机絮凝剂、粘土稳定剂及纸张增强剂等应用于城市污水处理、油田污水处理、采油工业和造纸等领域。

<REC>

<申请号>=CN94194831.5

<名称>=湿压榨纸幅及其制造方法

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=罗伯特·S·安普尔斯基;艾伯特·H·索戴

<申请日>=1994.12.19

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种湿压榨的纸幅(120B、120C)，

该纸幅具有第一较高密度区(1083)，其第一厚度为K，第二较低

密度区(1084)，其第二厚度为

P，该厚度为局部最大值，一第

三区(1074)在第一、二区间延

伸，第三区(1074)包括一转移

区(1073)，其第三厚度为T，它

为局部最小值。本发明还提

供了一种制造湿压纸幅的方

法，由造纸纤维在一多孔成型

元件(11)上形成一初始纸幅

(120)，再将其转至一多孔压

印元件(219)上，使初始纸幅(120)中的一部分纤维偏入压印元

件(219)的偏转通道内(230)。将中间纸幅(120A)和压印元件(219)

夹在第一、二脱水毛毯(320、360)之间送入压区(300)，使造纸

纤维进一步偏入压印元件(219)的偏转通道(230)内，并从纸幅

(120A)的二侧排水。压印元件(219)具有一连续的呈平面状的

纸幅接触面(220)，以便模压湿纸幅(120A、120B)，使之具有连

续的较高密度的网状区(1083)和若干较低密度的分散的穹面

(1084)，它分布在整个较高密度网状区内。

<REC>

<申请号>=CN00817376.1

<名称>=两性光学增白剂和其水溶液以及其生产和应用

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=J·M·法拉;A·C·杰克逊

<申请日>=2000.12.19

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=一种水溶性的两性光学增白剂(W)，其中包括至

少一个增白剂特征的游离基X，X包含至少一个阴离子取代基，

并在至少一个叔胺基Z上与至少一个不发色的，基本上是脂肪

族的聚季铵－烃游离基Y共价结合，Y包含一个以上的季铵基

团，其中每一个烃游离基，任选被一个或多个其它杂原子断开

和/或取代，特别是在造纸上，水溶性的两性光学增白剂(W)具

有出人意外的增白性能，其水溶液形式具有显著的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN02144998.8

<名称>=低成本聚丙烯酰胺纳米微乳液制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=王洪运

<申请日>=2002.12.18

<地址>=116012辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=低成本聚丙烯酰胺纳米微乳液制备方法，将有机

盐加入丙烯酰胺类水溶液制备水相，将水相或丙烯酰胺类水溶

液和有机盐加入到乳化剂和溶剂油构成的油相体系中，通氮气

驱氧，加入引发剂聚合，其特征在于：控制反应体系温度在20

－50℃，乳化剂配比为大分子表面活性剂：山梨糖醇三油酸

酯∶壬基酚聚氧乙烯醚＝5～10∶40～60∶30～55，与乳化剂

单体重量比(E/M)为10～18％。大大降低了乳化剂含量聚合得

到分子量最高可达3000万的透明的聚丙烯酰胺纳米微乳液，

产品广泛用于石油开采、污水处理和造纸工业等。

<REC>

<申请号>=CN02157738.2

<名称>=集成式浆体浓度流量在线测量方法和系统

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=李斌;姚骏

<申请日>=2002.12.24

<地址>=200072上海市延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种集成式浆体浓度流量在线测量

方法和系统。本发明是在导电浆体流经的绝缘管道上安装励磁

线圈和集成传感器，同时实行在线浆体流量、浓度和温度检测，

最后对上述三个检测值由微处理器进行处理，获得具有温度补

偿的浆体浓度流量值。本发明的测量精度高，采用的系统结构

简单，成本低，稳定性和可靠性高，适用于轻工、环保、食品

领域，尤其是造纸领域中的浆体浓度流量在线测量。

<REC>

<申请号>=CN200610089132.1

<名称>=一种利用组装改性集成技术制备功能型白色颜料的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;上海信润实业有限公司

<发明（设计）人>=林海;高玉娟;黄曼;胡永明

<申请日>=2006.08.04

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种利用组装改性集成技术制备功能型白色颜

料的方法，属于无机材料领域，特别涉及用一种组装改性集成

技术制作的可作为白色颜料的材料。该方法将15％－25％的白

色粉体立德粉与75％－85％、粒度－43微米的重质碳酸钙或

硅灰石或高岭土或硫酸钡混合，再加入0.2％－0.8％的分散剂

和去离子水搅拌混合制成内核材料，以未经后处理的金红石型

或锐钛型钛白粉作为膜材料，加入到改进型剥片机中进行组装

改性，制备成新材料浆体直接干燥，制备成白色颜料。利用本

方法制备的新型白色颜料工艺简单，产品制造成本低，物理使

用性能与金红石型(或锐钛型)钛白粉相同，且分散性好，可代

替钛白粉用于塑料、造纸、涂料等领域，起到改善应用产品性

能和降低应用产品成本的作用。

<REC>

<申请号>=CN200710078197.0

<名称>=电解水制取氢气和过氧化氢的方法

<申请（专利权）人>=重庆大学;

<发明（设计）人>=魏子栋;陈四国;孙才新;季孟波

<申请日>=2007.02.09

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学

<摘要>=一种电解水制取氢气和过氧化氢的方法，属于电解制氢技术领域。本发明直接利用市场上的商品化原材料，在含有表面活性剂的酸性水溶液中，以碳电极为阳极和阴极，在电极两端加上直流电进行电解制取氢气和过氧化氢。本发明具有工艺简单、生产周期短、电解电压低、电解效率高和能量消耗低等特点。采用本发明制备出的氢气和过氧化氢，可广泛应用于化工、造纸、环境保护、电子、食品、医药、纺织、矿业、农业废料加工等行业。

<REC>

<申请号>=CN200710179631.4

<名称>=一种Ni/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合粉末的制备方法

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司;

<发明（设计）人>=王锦;王庆伟;王建立

<申请日>=2007.12.17

<地址>=100082北京市海淀区西直门北大街62号

<摘要>=一种Ni/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合粉末的制备方法，涉及一种用于等离子喷涂用Ni/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合粉末的制备方法。其特征在于利用沉淀法制备蓝色镍氨配合物([Ni(NH<SUB>3</SUB>)<SUB>6</SUB>]<SUB>2+</SUB>)－氧化铝混合溶液，经过水热老化4～24小时，过滤、洗涤、烘干，得到绿色前驱体；再进行1000～1400℃碳热还原焙烧，得到黑色Ni/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合粉末。通过本发明方法制备的Ni/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>粉末颗粒均匀，平均粒径≤1.0μm。该复合粉末具有良好的耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗氧化性能，在航天航空、燃气发电、化工、冶金、机械、纺织、造纸等行业具有广泛的应用前景。本发明叙述的方法简单，成本低廉，重复性好，易于实现工业化。

<REC>

<申请号>=CN200410059671.1

<名称>=一种高速安全线防伪纸的制造方法

<申请（专利权）人>=海南亚元防伪纸业有限公司

<发明（设计）人>=陆航程

<申请日>=2004.06.16

<地址>=570125海南省海口市国贸路38号九都大厦26层D座1201室

<摘要>=本发明提供了一种高速安全线防伪纸的制造方

法，它在纸机上安装了自动、主动、电动放线装置，该装置上

的缓冲阻尼器与编码器能够检测并输出脉冲信号，从而通过变

频控制系统或伺服系统跟踪安全线的速度、张力变化而主动放

线，使用该方法造纸，使用安全线薄、不断线、换线频率低、

车速高、纸面平整无凸起、产品正品率高。

<REC>

<申请号>=CN200410091109.7

<名称>=竹浆造纸黑液粘合剂工艺方法及装置

<申请（专利权）人>=陈光荣

<发明（设计）人>=陈光荣

<申请日>=2004.11.18

<地址>=337031江西省萍乡市湘东区白竺乡水洋村

<摘要>=本发明公开了一种竹浆造纸黑液制作粘合剂的

工艺方法及装置。它由一种介质快速增温炉，热能交换器将造

纸竹浆的黑液进行蒸发浓缩变成一种粘合剂产品，作为耐火材

料、建筑材料、锌冶炼等行业中不可能缺少的一种原料。本发

明的方法及设备结构造型独特、成本低廉，其功能是彻底将竹

浆、麦草浆造纸行业的黑液转换成一种粘合剂产品，变废为宝，

而且没有二次污染。

<REC>

<申请号>=CN91111009.7

<名称>=一种酪龙粘合剂的工艺及其配方

<申请（专利权）人>=武汉市解放化工厂

<发明（设计）人>=陈望年

<申请日>=1991.12.10

<地址>=430010湖北省武汉市汉口赵家条187号

<摘要>=一种酪龙粘合剂的工艺及其配方，本发明属于高

分子合成材料，其主要解决原始干酪素在制革、造纸

应用中存在成膜坚硬，柔软性差，无延伸性，容易断

裂，吸水性高，长霉虫蛀等问题，本发明是将适宜的树

脂单体，如丙烯酸树脂，聚酰胺树脂，丙烯酸丁酯、甲

酯，已内酰胺单体与干酪素分子链中的胺基式羧基进

行化学反应而改性，从而达到调节成膜物的软硬性，

延伸性，此种方式制得的酪龙粘合剂，具有柔软性好，

延伸性好，吸水性小，不长霉虫蛀等特点，其粘度，含

固量超过联邦德国产品。

<REC>

<申请号>=CN200710023114.8

<名称>=脱墨剂

<申请（专利权）人>=李道宽;

<发明（设计）人>=李道宽

<申请日>=2007.06.01

<地址>=221000江苏省徐州市泉山区南湖花园4－2号

<摘要>=本发明公开了一种脱墨剂，属造纸助剂，特别适用于废纸的脱墨。由下述重量份的原料制备而成：碳酸钠50－90份、脂肪酸或表面活性剂45－10份、异丙醇0－1份。本发明的有益效果是：本发明是新的制浆造纸化学脱墨剂，功能齐全，用于废纸脱墨时不需加任何其他助剂，无论化学浆或非化学浆废纸都可以采用，脱墨后，废纸浆洁白如新。由于脱墨剂是粉末状的，使用、贮运方便，脱墨费用低，减少了处理成本和废液污染。

<REC>

<申请号>=CN200410000064.8

<名称>=一种碱木素－粗酚树脂砂的制备方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=杨滨;李汉麟

<申请日>=2004.01.08

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种碱木素—粗酚树脂砂的制备

方法，其特征在于：利用造纸厂由黑液分离出来的碱木素和焦

化厂由煤渣油分离出来的粗酚进行缩合获得的碱木素—粗酚

树脂可用于热芯盒树脂砂的生产。工艺过程主要包括碱木素—

粗酚树脂的合成和碱木素—粗酚树脂砂的制备两个阶段。优点

在于：该树脂砂硬化性能和溃散性能良好，发气量和含氮量低，

同时其成本仅仅为当前铸造生产中广泛使用的呋喃I型热芯盒

树脂砂的一半。而且，碱木素和粗酚的合理开发应用有助于提

高造纸和石油行业的经济效益，对解决环境污染的公害问题也

十分有益。

<REC>

<申请号>=CN200510018735.8

<名称>=油棕榈果壳爆破纸浆生产包装纸板方法

<申请（专利权）人>=浙江赛尔投资有限公司

<发明（设计）人>=付源;徐金伟;殷蕴华;黄国文

<申请日>=2005.05.19

<地址>=324000浙江省衢州市狮桥街2号赛尔企业大厦

<摘要>=油棕榈果壳爆破纸浆生产包装纸板方法，属于制

浆造纸技术领域，具体地是爆破纸浆生产包装纸板的方法。包

括以下步骤：油棕榈果壳原料的锤磨、水洗、堆垛预处理；加

入烧碱、助剂进行浸渍；将浸渍后的原料放入爆破罐中进行汽

蒸，然后将浆料排至喷放仓；废液提取：用挤浆机提取浆料中

废液，废液进行综合利用或送污水处理场；纸浆逆流洗涤、净

化，中浓磨浆、调料，爆破纸浆单独或与废纸浆、商品硫酸盐

木浆配抄高强瓦楞原纸，箱纸板等包装纸板。本发明从棕榈果

壳的生物组织等特征出发，采取低污染的爆破法制浆，浆料配

抄包装纸板，使棕榈果壳纤维原料得到充分利用，本方法得率

高、成本低、纸浆的强度性能好特别是环压强度高，非常适宜

抄造高强包装纸板。

<REC>

<申请号>=CN200610042014.5

<名称>=禾本科植物类快速冷浸机械制浆工艺

<申请（专利权）人>=东营中盛环保纸业科技有限公司

<发明（设计）人>=刘长如

<申请日>=2006.01.13

<地址>=257091山东省东营市东营区开发区南二路南自来水厂西

<摘要>=本发明涉及一种APMP造纸制浆工艺，特别涉及

一种禾本科植物类快速冷浸机械制浆工艺。其技术方案是：其

特征是包括以下工艺步骤：除尘→加药冷浸→洗涤→加药磨浆

→挤浆→加药拌浆→漂白→洗涤→加药提白。本发明的有益效

果是：采用新工艺方法的优点如下：(1)冷浸时间大大缩短，仅

需要4小时左右；(2)将洗涤的工艺提前到磨浆前实行，从而大

大减少了洗涤设备、降低能耗和节省水源，使制浆的成本大大

降低；(3)磨浆工艺与漂白工艺同步进行；(4)提白工艺使禾本科

植物类的纤维的白度提高，实现了新的突破；(5)本工艺设备投

资较少，节省了大量的能源，更适宜大规模工业生产。

<REC>

<申请号>=CN200580025608.9

<名称>=立体编织物和芯材以及层压体

<申请（专利权）人>=旭化成纤维株式会社;

<发明（设计）人>=浜松健治

<申请日>=2005.07.25

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种立体编织物，由构成表里编织层的纱和用于连结该表里编织层的单丝构成的连结纱编织而成，其特征在于，立体表里编织层优选仅由单丝构成，至少一方的一个空隙的最大面积为0.1～6mm<SUP>2</SUP>，通过将该立体编织物作为芯材制成层压体，由于即使长时间使用反复压缩残留应变率也小，因此立体编织物和层压体没有下陷。此外，通过使用以具有厚度的立体结构编织层作为芯材的层压体，与无纺布的层压经针刺法或水刺法可以使之交织，因此层压体可适于作为造纸用毛布、空气过滤器、榨水材料、过滤材料使用。

<REC>

<申请号>=CN200410021061.2

<名称>=循环流化燃烧法处理造纸、制革、印染工业废液的方法

<申请（专利权）人>=沈阳戴维国际机电设备有限公司

<发明（设计）人>=张大伟

<申请日>=2004.01.15

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区文体西路23－3号

<摘要>=一种循环流化燃烧法处理造纸、制革、印染工业

废液的方法，属于环境保护领域，特别涉及到对造纸黑液、黑

泥以及制革、印染工业尾液的治理综合利用，将生产过程中的

废液、废水、黑泥与煤粉混合制成锅炉燃料——废液煤浆；废

液煤浆作为循环流化床锅炉燃料燃烧，二个部分组成。如果处

理生产中段废水，需先经过以煤粉和生石灰为过滤材料来吸附

中段废水中的短纤维、木质素等可燃物质，过滤下来的煤滤泥

再送去制作废液煤浆；实现了造纸、制革、印染工业企业生产

过程中产生的中段废水的治理和回用；废液、尾液、蒸煮液、

污泥的无害化处理和可燃部分的综合利用，产生的蒸汽(热水)

用于生产，做到了既治理污染，又为企业创造了直接经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610014032.2

<名称>=利用造纸黑液制造肥料包膜胶结剂的方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=杜云福

<申请日>=2006.06.02

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种利用造纸黑液制造肥料包膜胶结剂的方法，提取浓造纸黑液，取第一次挤压出来的浓造纸黑液氧化槽间隙氧化，加入硫酸将造纸黑液酸化，同时磺化木质素混合溶液析出，用板框过滤机过滤，并用水冲洗除去硫酸钠，获得磺化木质素滤饼，经破碎后，加入水中，搅拌，制备成木质素悬浮液，加入十二烷基苯磺酸钠溶液，搅拌分散，再送入高剪切机中高剪切5，形成纳米级磺化木质素混聚物溶液，在搅拌条件下，将纳米级木质素混聚物用水稀释至含有机物2％－5％，在圆盘造粒机上将复混肥包膜，圆盘边旋转，边高压喷雾包裹，用量为肥料重量的1％－5％，然后用滑石粉扑粉，热风干燥。本发明具有以下优点：肥料养分缓释时间50－100天，减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200610043821.9

<名称>=工业用木塑管

<申请（专利权）人>=庞曰君;

<发明（设计）人>=庞曰君

<申请日>=2006.04.19

<地址>=256407山东省淄博市桓台县起凤镇辛泉村

<摘要>=本发明涉及一种新或废旧热塑性树脂与植物纤维粉，再加一定助剂经挤出成型或注射成型生产的工业用管及生产方法，它是用新或废旧PP、PE、PVC、PS、ABS等单一一种或多种组分混合料。助剂包括润滑剂、增塑剂、相容剂、增强改性剂、稳定剂、发泡剂，本发明利用废物，原料易得，成本低廉，节约木材，可多次重复使用，防水、阻燃、耐磨、耐腐蚀，可用于造纸、纺织、塑料等行业。

<REC>

<申请号>=CN200610093362.5

<名称>=一种用竹、木等为原料冷法化学制纸浆或制化纤浆的方法

<申请（专利权）人>=侯永章;

<发明（设计）人>=侯永章

<申请日>=2006.06.23

<地址>=644007四川省宜宾市翠屏区宜宾造纸厂胜利五村1号

<摘要>=用竹、木等为原料冷法化学制纸浆或制化纤浆的方法，所属技术领域为造纸制浆和制化纤浆生产。本方法较好地解决了长期以来困扰造纸等企业的高投入、高耗能、高原料损耗、高环保污染、高成本、低产出的问题。工艺是：不用加热程序，仅用酸、碱二次浸泡法，将经过整理的竹、木等原料放入酸液中浸泡至酸液透入原料内部，然后将浸透的原料取出清洗表面后浸入碱液中，使原料中纤维与木质素等分离，再经梳解(碎浆)等程序而得纸浆或化纤浆。

<REC>

<申请号>=CN200710042970.8

<名称>=阳离子瓜尔胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海东升新材料有限公司;

<发明（设计）人>=施晓旦;李丽

<申请日>=2007.06.28

<地址>=200235上海市徐汇区钦州路100号2号楼1107室

<摘要>=本发明公开了一种阳离子瓜尔胶及其制备方法，制备方法包括如下步骤：(A)常温下将100份瓜尔胶原粉加入到250～500重量份弱极性或非极性溶剂中，随后加入碱性催化剂水溶液10～60重量份，浸泡碱化；(B)在压力为0.1～0.4MPa的条件下，将上述碱化后的瓜尔胶溶液搅拌的同时，加入阳离子醚化剂20～80重量份，进行反应，反应结束后，从反应产物中收集目标产物。本发明所制备的阳离子瓜尔胶阳离子取代度(DS)可以达到0.3～0.7，粘度可达4500～6000mPa.s，可以用于造纸、日用护理等助留助滤要求较高的领域。

<REC>

<申请号>=CN200610064969.0

<名称>=一种自由基处理纸浆黑液废渣制绿色燃料的方法及其电催化反应装置

<申请（专利权）人>=北京国力源高分子科技研发中心;

<发明（设计）人>=梅秀泉;苏岳峰;赵保路;孙成辉

<申请日>=2006.03.20

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街12号科海福林大厦4层

<摘要>=本发明提出了一种应用自由基处理高浓度纸浆黑液废渣制绿色燃料的方法和实施该方法的电催化反应装置。该方法的特征在于用电化学水合质子反应釜和引发剂存在的条件下，循环产生稳定性好，得率高的羟基自由基(·OH)、超氧阴离子自由基(<IMG SRC="200610064969.0_AB_0.TIF" WIDTH=45 HEIGHT=30>)、氮氧自由基(NO、NO<SUB>2</SUB>)和活性氧(<SUP>1</SUP>O<SUB>2</SUB>、H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>)等，在电催化反应釜中与木素、纤维素、半纤维素等高分子化合物进行自由基链反应，经电解还原，分离脱水直接制得由醇、酚、醚构成的绿色燃料。本发明工艺简单，设备投资与运行成本较低，既可节约资源，变废为宝，又可有效解决造纸行业黑液及废渣对环境的污染，对资源能源和环境保护具有重大的现实意义。

<REC>

<申请号>=CN200810022257.1

<名称>=一种蒸球蒸煮方法

<申请（专利权）人>=周  光

<发明（设计）人>=周  光

<申请日>=2008.06.30

<地址>=214072江苏省无锡市新区叙康里118号

<摘要>=本发明公开了在造纸工业中应用的一种蒸球蒸煮方法，先将药液投入到蒸

球内，投入物料通入蒸汽后，将球内温度升至100℃左右，再通过提高蒸球内的

压力来提高球内的温度，最后进入保温阶段，倒料操作之前，在蒸球内安装2

到4块刮板，并将药液入球温度提高到90℃，使液比有一定程度的减小，提高

了球内温度分布的均匀性，提高了产品的得率与品质。

<REC>

<申请号>=CN200610068611.5

<名称>=一种锥形除渣器

<申请（专利权）人>=李庆祝;

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2006.08.30

<地址>=252800山东省高唐县时风路化工厂家属院2号楼西单元二楼西户

<摘要>=本发明涉及制浆、造纸行业，具体说是一种锥形除渣器。为了使锥形除渣器既可以除去纸浆中较重的杂质、也可以除去纸浆中较轻的杂质，本发明主要由锥体、进料口、出料口、出渣口、排污管组成，锥体上部切线方向接通进料口，下部接通出渣口，上端接通出料口，其特征是：上端出料口中心部位固定排污管，排污管的一端接通锥体轴中心线的某一点，另一端接通排污联管。本发明可在清除纸浆中较重杂质的同时去除纸浆中较轻的杂质，简化设备配置，有效节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200610035851.5

<名称>=造纸废水特效絮凝剂

<申请（专利权）人>=广州格隆环保技术开发有限公司;

<发明（设计）人>=周文圣;周文忠;张东华;尹礎;周文峰

<申请日>=2006.06.08

<地址>=510660广东省广州市车陂路70号南217

<摘要>=本发明提供一种造纸废水特效絮凝剂的制备方法。该絮凝剂是通过硫酸铝的酸性使硅酸钠活化成活性硅酸，同时通过硅酸钠的碱性使硫酸铝聚合成聚合硫酸铝。制备方法如下：在反应釜中加入水玻璃(M＝3.3，SiO<SUB>2</SUB>％＝36)10～5份，水10～5份，充分搅匀，再快速加入液体硫酸铝(Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>％＝10)80～90份，在40～50℃反应0.5～1小时，再小心加入固体碳酸钠，调节溶液的pH＝3～3.5，继续反应1～2小时，放料熟化24小时即得产品。由于活性硅酸和聚合硫酸铝强烈的协同作用，本发明制备的产品对造纸废水具有非常优异的絮凝效果。

<REC>

<申请号>=CN200610069731.7

<名称>=一种新型草木复合管材的制备方法

<申请（专利权）人>=于传敏;

<发明（设计）人>=于传敏

<申请日>=2006.07.31

<地址>=264000山东省烟台市芝罘区白竹街10－8号

<摘要>=本发明公开了一种新型草木复合管材的制备方法，将作物秸秆等粉碎至50目以上制成主料组分，将主料组分1000份，胶粘剂250份，造纸增强剂0.5份混合均匀，制成管材原料；然后将管材原料在成型机中挤出成型，制成高密度纤维复合管材。与相同壁厚制纸管材相比较，本发明的高密度纤维复合管材制造成本降低30％以上，刚度更高，韧度相当。本发明通过废物综合利用的方法可制备出高质量的高密度纤维复合管，不仅具有较高的经济价值，而且社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN200710067183.9

<名称>=复合流曝气生物滤池处理废水的方法及装置

<申请（专利权）人>=浙江理工大学;

<发明（设计）人>=谢春生

<申请日>=2007.02.06

<地址>=310018浙江省杭州市江干区经济技术开发区白杨街道2号大街5号

<摘要>=本发明公开了一种复合流曝气生物滤池处理废水的方法及装置。在池体内安装有进水导流管，废水沿池体的进水导流管从上而下进入池体底部的配水缓冲室，然后在水压等作用下与空气同向自下而上气水同向流过生物滤池，使废水得以净化，处理后的废水从滤池的上部排出。该发明利用水位差的推力与自下而上的压缩空气的粘附力作为该装置废水运行的动力，具有处理效率高、动力消耗低、投资与运行费用省、工艺衔接自然等优点。本发明对废水有良好的处理效果，尤其适用于废纸造纸废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN200710030223.2

<名称>=一种密度差异探测器

<申请（专利权）人>=马源治;

<发明（设计）人>=马源治

<申请日>=2007.09.14

<地址>=510600广东省广州市广州大道东兴南路93号鸿业大厦东座804号

<摘要>=本发明公开了一种可探测物体密度变化的密度差异探测器，该探测器包括前级信号装置、单片机和声光指示装置；前级信号装置由感应片和前级信号源组成；声光指示装置由双色LED和蜂鸣器组成；感应片与前级信号源连接，生成检测密度变化信号；前级信号源与单片机连接，单片机分别与双色LED和蜂鸣器连接。感应片为由铝膜组成。该探测器能检测不同物体中密度差异的变化；并可检测物体间密度差异程度，结构简单，成本低，实用性强。可用于探测异物，也可用在装修好的墙上安装支架时寻找将固定拴固定在墙的最密的位子或表墙内的托梁，便于电视架、书架、画架等安装牢固，还应用于纺织及造纸行业。

<REC>

<申请号>=CN200810060705.7

<名称>=一种新颖汽车同步器齿环及其制造方法

<申请（专利权）人>=象山申达轿车配件厂

<发明（设计）人>=柴松

<申请日>=2008.04.25

<地址>=315700浙江省象山县大徐镇新凉亭工业开发区

<摘要>=本发明公开一种新颖汽车同步器齿环及其制造方法，用于汽车变速切换时使之达到同步；新颖汽车同步器齿环由金属齿环与纸基摩擦片粘合而成；其制造方法是：分别制成金属齿环和纸基摩擦片；所说的纸基摩擦片是由碳纤维，纸浆，芳纶纤维，摩擦性能调节剂按比例配合，通过常规造纸工艺制成纸张后制得的；在金属齿环的内圆台面经清洁处理后涂上胶粘剂，然后将纸基摩擦片与金属齿环内圆台面对准后贴合，再置于热压装置上加热、加压固化而成。本发明经权威单位对换档性能寿命检测，各项指标完全符合国家的相关规定要求，即耐摩擦性能和机械强度及使用寿命均能满足汽车变速器换档同步的需要，其加工工艺简单，可大量节省铜材。

<REC>

<申请号>=CN200510081129.0

<名称>=乳化剂/破乳剂系统

<申请（专利权）人>=雅富顿公司

<发明（设计）人>=I·麦菲尔逊;R·E·库尔曼;M·J·米洛

<申请日>=2005.06.28

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=使用乳化油系统，例如金属加工润滑剂时选择一

种乳化剂/破乳剂系统。该乳化剂包括烷基取代的琥珀酸酯，例

如聚异丁烯琥珀酸酐。该破乳剂可以包括低亲水亲油平衡值的

表面活性剂。可能得益于特定乳化剂和破乳剂的其他乳化油系

统包括油田化学品，例如钻井流体和胶粘化学品、造纸化学品、

爆炸乳液、凿岩机润滑剂和采矿润滑剂。

<REC>

<申请号>=CN200510045179.3

<名称>=超临界氨制纸浆法

<申请（专利权）人>=青岛科技大学

<发明（设计）人>=黎振球;宋鑫;宋玉叶;黄彩霞;李敬华;刘鹏;甘霖;王晓香

<申请日>=2005.11.16

<地址>=266042山东省青岛市四方区郑州路53号

<摘要>=一种超临界氨的制纸浆方法，包括在密闭的反应器中，加入一定量的造纸原料和固液重量比1∶3～8的水；将氨气缓慢注入反应器中，然后升高反应器的温度使其达到133℃～250℃；使压力达到0.5MPa～22MPa；保持温度和压力30～200min使木化生物质原料与溶液进行反应制取纸浆的方法。使用本发明方法得到的纸浆和木素产品不含有其他无机药物组分，制浆产生的废液经喷雾干燥后可用作农作物的有机肥使用，还可以作为化工中间体使用。

<REC>

<申请号>=CN200610079329.7

<名称>=脱水织物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=J·D·拜伯格;K·凯勒;G·E·西蒙兹;B·福克斯

<申请日>=2006.03.31

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=本发明涉及可用于制造纸的织物。该织物优选具

有至少三个具有特定孔径分布的织物区。对用于从初期纸除去

水的常规脱水织物来说，此处公开的织物是有效的替换物，它

可以在随后的高温干燥步骤中节约能源成本。

<REC>

<申请号>=CN200710005871.2

<名称>=墨水组合物、包含其的墨盒和包括该墨盒的喷墨记录装置

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社;

<发明（设计）人>=李种仁;金仁慧

<申请日>=2007.02.28

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=一种墨水组合物，其包含：具有任选地含有亲水性基团和憎水性基团的三酯结构的化合物、着色剂和溶剂。该具有三酯结构的化合物降低了着色剂的迁移性并且提高了对纸的粘合性，由此将打印图像的颜色之间的渗色最小化。该三酯化合物还提高了打印图像的水牢度以及耐干和湿磨度，在纸上具有优异的色牢度。另外，该墨水组合物提高了打印图像的图像质量并且具有优异的长期储存稳定性，使得其可被广泛地用于喷墨墨水、印刷墨水、涂料、织物印花、造纸、化妆品制备、陶瓷工业等。

<REC>

<申请号>=CN200710051769.6

<名称>=一种多羧基松香氧化产物的制备方法

<申请（专利权）人>=广西民族大学;

<发明（设计）人>=刘祖广;雷福厚

<申请日>=2007.03.23

<地址>=530006广西壮族自治区南宁市大学东路188号

<摘要>=本发明涉及了一种多羧基松香氧化产物的制备方法，即以价廉易得的硝酸为氧化剂氧化松香，使松香中的共轭双键发生氧化断裂，生成多羧基的松香氧化产物。氧化产物的酸值可达300mgKOH.g<SUP>－1</SUP>以上。该氧化产物可直接或经进一步改性应用于高分子材料制备、表面活性剂合成、金属离子络合、胶粘剂、造纸、涂料、油墨、食品、电子、医药等工业领域，极大拓宽松香的应用范围，有良好的应用前景。该方法还具有能耗低、成本低和反应条件温和的优点，适合于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200710046034.4

<名称>=一种新型不锈轴承钢及其制造方法

<申请（专利权）人>=上海材料研究所;

<发明（设计）人>=沈忠良;薛春;徐增华;黄春波

<申请日>=2007.09.14

<地址>=200437上海市虹口区邯郸路99号

<摘要>=本发明涉及一种新型不锈轴承钢及其制造方法，该轴承钢含有下列组分及含量(重量％)：C 0.3～0.6，Cr 14.00～17.00，Ni 0.29～2.50，Mo 1.00～3.00，N0.10～0.30，Mn≤1.00，Si≤1.00，S≤0.03，P≤0.035，微量元素≤0.50，其余为Fe。与现有技术相比，本发明的新型不锈轴承钢具有优良的力学性能、耐蚀性能和加工性能，硬度高、耐蚀性能强，适用于海洋、石油、化工、食品、造纸等中等腐蚀性环境，并且便于制造滚动、滑动等各类轴承。

<REC>

<申请号>=CN200710071641.6

<名称>=一种用甜高粱茎杆或甘蔗生产乙醇和造纸的技术

<申请（专利权）人>=哈尔滨海格科技发展有限责任公司;

<发明（设计）人>=杨家象;王延松

<申请日>=2007.01.16

<地址>=150078黑龙江省哈尔滨市哈尔滨迎宾开发区东湖路6号

<摘要>=甜高粱和甘蔗都是高光合效能的C<SUB>4</SUB>植物，生物学产量高，茎杆含糖量高，纤维素含量高，纤维形态好，其抗逆性强，适应性广，在我国栽培历史悠久，是重点推广种植的两种能源作物。通过提取甜高粱茎杆或甘蔗的糖分，采用连续发酵技术生产乙醇；在提取糖分的同时完成纤维分离和除髓，形成的纸浆用于造纸具有滤水快、环压强度高等优点。将乙醇和造纸的生产工艺有机地结合在一起，可降低乙醇的生产成本，乙醇生产的废弃物成为高附加值的纸浆。本发明的优点是生产工艺筒洁；甜高粱茎杆或甘蔗的乙醇转化率高；成品纸的环压强度高；生产成本低；有利于能源作物甜高粱茎杆或甘蔗综合利用产业化技术的推广，符合国家大力发展生物质能源和循环经济的要求。

<REC>

<申请号>=CN200710036012.X

<名称>=一种制备纳米碳酸钙的方法

<申请（专利权）人>=汤建新;张继德;凌少青

<发明（设计）人>=汤建新;张继德;凌少青

<申请日>=2007.10.31

<地址>=412007湖南省株洲市天元区泰山路湖南工业大学新校区包印大楼生物纳米实验室301

<摘要>=本发明以电渣石为起始原料，通过简单的预处理过程除去杂质后，加入晶型控制剂和高分子表面活性剂，经过化学反应方法制备高纯度、高白度的球形纳米碳酸钙。首先对电渣石进行物理、化学处理，去除其中杂质后得到氯化钙溶液；控制碳化反应温度在6℃～18℃，加入0.5％～5.0％的晶型控制剂和高分子表面活性剂可制得粒径在50nm左右的纳米碳酸钙，可以用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、医药和日用化工等领域。本发明成本低、经济效益高、工序简单，可以实现工业化连续生产。

<REC>

<申请号>=CN200810014870.9

<名称>=造纸污泥专用脱水剂的制备方法与应用

<申请（专利权）人>=山东省科学院新材料研究所;

<发明（设计）人>=刘丰;李晓俊;李静;王晓丽;刘秀玉;张承志;卢庆亮;马晋平

<申请日>=2008.03.26

<地址>=250014山东省济南市历下区科院路19号

<摘要>=本发明涉及一种造纸污泥专用脱水剂的开发与应用。原料主要成分部分采用高分子原材料，属再生资源，通过对其与丙烯酰胺单体进行接枝共聚改性，再对产物进行阳离子化或引入阳离子链段，在一定条件下反应生成一种强阳离子两性高分子脱水剂。该产品在酸性介质、碱性介质中均可使用。该产品生产过程简单易控，易于操作。该脱水剂能使造纸污泥的含水率由80％降至70％以下，大大提高污泥的回收利用率。该脱水剂易生化降解，不会造成二次污染，属环境友好型产品。

<REC>

<申请号>=CN200810034574.5

<名称>=一种对聚烯烃电池隔膜纸的改性方法

<申请（专利权）人>=深圳市富易达电子科技有限公司

<发明（设计）人>=杨梅

<申请日>=2008.03.13

<地址>=518078广东省深圳市高新技术产业园北区朗山路同方信息港A座5楼

<摘要>=本发明公开了一种对聚烯烃电池隔膜纸的改性技术，其步骤为：将PP纤维和ES纤维按合适的配比，采用造纸法抄造出紧度为0.250～0.350g/cm<SUP>3</SUP>的纸；将聚烯烃纸置于等离子体发生器中，抽真空后通入工作气体，打开射频电源，处理3～10min，取出样品；把处理后的纸样放入温度为65～75℃丙烯酸水溶液中反应，取出纸样，洗去残余的丙烯酸，再用沸水煮1～3h，最后在65～80℃的烘箱中烘干。处理后，极大的提高了纸的亲水性能，其吸碱速率和吸碱量较大，超20％，面电阻也比现有的锂离子电池小，因此，各项性能指标明显优于现有电池。

<REC>

<申请号>=CN02118917.X

<名称>=填料组合物、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=加讯发展有限公司

<发明（设计）人>=詹渝峤;袁志伦

<申请日>=2002.04.30

<地址>=香港中环云咸街40至44号云咸商业中心7楼

<摘要>=本发明公开了一种填料组合物，该组合物的主要

化学组成如下：35－45重量份SiO<SUB>2</SUB>，7.2－16重量份CaO，15－19重量份MgO，5－9重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，3－5重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和4－31重量份结晶水。还含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个组合物重量份数的1.8％。该组合物主要由(i)膨润土、(ii)滑石、(iii)天然偏硅酸钙、(iv)氧化镁或碳酸镁和(v)表面活性剂制得，所述表面活性剂的主要化学组成如下：11－13重量份SiO<SUB>2</SUB>、8.5－11重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、36－40重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和28－38重量份结晶水，还可含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、CaO、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个表面活性剂重量份数的8.1％。本发明还公开了制备填料组合物的方法和该填料组合物在造纸中的应用。

<REC>

<申请号>=CN02118915.3

<名称>=填料组合物、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=加讯发展有限公司

<发明（设计）人>=詹剑峤;袁志伦

<申请日>=2002.04.30

<地址>=香港中环云咸街40至44号云咸商业中心7楼

<摘要>=本发明公开了一种填料组合物，该组合物的主要

化学组成如下：30－38重量份SiO<SUB>2</SUB>，15－21重量份CaO，17－21重量份MgO，2－3重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，3.9－5.9重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和8.8－31重量份结晶水。还含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个组合物重量份数的1％。该组合物主要由(i)滑石、(ii)天然偏硅酸钙、(iii)膨润土、(iv)氧化镁或碳酸镁和(v)表面活性剂制得，所述表面活性剂的主要化学组成如下：10－12重量份SiO<SUB>2</SUB>、7－11重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、36－39重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和27－38重量份结晶水，还可含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、CaO、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个表面活性剂重量份数的7.2％。本发明还公开了制备填料组合物的方法和该填料组合物在造纸中的应用。

<REC>

<申请号>=CN200610076591.6

<名称>=一种木质素环保型粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李洪法;曹光春;宋玉臣;李晓光

<申请日>=2006.05.09

<地址>=252800山东省高唐县官道街26号

<摘要>=本发明提供了一种木质素环保型粘合剂及其制

备方法，属于粘合剂技术领域。该粘合剂通过水洗木质素、制

备木质素溶液得到。本发明粘合剂可用于生产人造板，制得的

人造板不仅具有脲醛胶的低廉价格和良好的粘合强度，又具备

酚醛胶良好的防水性能；不含挥发酚；产品游离甲醛含量极低，

生产的人造板完全可以达到E<SUB>0</SUB>

级标准。我国人造板用粘合剂具有很大的市场，使用本发明粘

合剂生产人造板，不仅可以大量消耗酸析木素，而且可以使木

质素成倍增值，变废为宝，是解决制浆造纸行业大量木质素遗

留的好办法。

<REC>

<申请号>=CN02121021.7

<名称>=麦(稻)草全封闭FGSB组合备料系统

<申请（专利权）人>=徐守才;徐蕴丽

<发明（设计）人>=徐守才;徐蕴丽

<申请日>=2002.05.30

<地址>=453002河南省新乡市红旗区建设路14号太行50号楼二单元二楼四号

<摘要>=麦(稻)草全封闭FGSB组合备料系统(属环境科学

制浆造纸清洁生产领域)，是由密封式切草机、水力碎解机、圆

盘疏解机、网带洗草机、螺旋压榨机和CLB－X型超滤器组合

而成的新型干－湿法组合备料系统。与目前国内外开发应用的

干湿法和湿法备料系统相比，具有除杂效率高、动力消耗低、

易操作、易实施、无大气和废水污染等优点。作为一

项清洁生产技术，为麦(稻)草制浆造纸业、特别是中小型企业

实现备料过程中的高效、低耗、清洁生产。本发明专利技术的

备料工艺流程见摘要附图。

<REC>

<申请号>=CN02107945.5

<名称>=填料组合物、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=加讯发展有限公司

<发明（设计）人>=詹剑峤;袁志伦

<申请日>=2002.03.22

<地址>=香港中环云咸街40至44号云咸商业中心7楼

<摘要>=本发明公开了一种填料组合物，该组合物的主要

化学组成如下：44－53重量份SiO<SUB>2</SUB>，36－42重量份CaO，2－3重量份MgO，1－2.3重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，3－5.6重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和3－5重量份结晶水。还含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个组合物重量份数的1％。该组合物主要由(i)天然偏硅酸钙、(ii)氧化镁或碳酸镁和(iii)表面活性剂制得，所述表面活性剂的主要化学组成如下：12－13重量份SiO<SUB>2</SUB>、9－11重量份Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、36－38重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>和31－38重量份结晶水，还可含有Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、CaO、Na<SUB>2</SUB>O和K<SUB>2</SUB>O，其总重量份小于整个表面活性剂重量份数的5.5％。本发明还公开了制备填料组合物的方法和该填料组合物在造纸中的应用。

<REC>

<申请号>=CN02111244.4

<名称>=使用脱墨污泥制备的沥青复合改性剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=韩晓伟

<发明（设计）人>=韩晓伟;朱三棣

<申请日>=2002.04.03

<地址>=200233上海市虹梅南路1776弄131号

<摘要>=本发明揭示一种利用造纸工业尤其是废纸再生

工业废弃物(脱墨污泥)制备的沥青复合改性剂及其制造方法。

用这种沥青复合改性剂拌制的沥青碎石混合料，能有效抗沥青

老化，抵抗沥青在石料上剥落，并能减少沥青用量。

<REC>

<申请号>=CN03140638.6

<名称>=干燥真空箱

<申请（专利权）人>=三菱重工业株式会社

<发明（设计）人>=永野明仁;永冈隆

<申请日>=2003.05.30

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种干燥真空箱，可以抑制产生于干燥辊出口处

的粘纸现象，防止造纸机在快速造纸时出现于干燥单元的断

纸。干燥真空箱被设置在造纸机的干燥单元，并使真空吸引力

隔着帆布(6)作用在纸板上，该纸板被帆布(6)携带着行走在干燥

辊(2)上，具有第1真空箱(30)，将从帆布(6)的干燥辊(2)离开的

剥离点附近的表面作为其内表面的一部分包括在内形成密闭

空间，把该第1真空箱(30)连接在使第1真空箱(30)内部成为规

定的真空度的真空源上。

<REC>

<申请号>=CN200410023964.4

<名称>=一种石蜡乳化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨建军

<发明（设计）人>=杨建军

<申请日>=2004.04.26

<地址>=262700山东省寿光市正阳路中段寿光市新特丽精细化工厂

<摘要>=本发明公开了一种石蜡乳化剂及其制备方法，它由月桂醇20－30份，环氧乙烷、单甘酯、硬脂酸、乙醇组成，并在普通反应釜中进行反应即可制成固体或膏状的石蜡乳化剂；用本乳化剂生产石蜡乳液用量少,仅用石蜡量的4％－5％；制得的石蜡乳液无毒无味、稳定性强、润滑性好、抗酸、抗碱、耐硬水、不分层、不破乳，并可制作石蜡固含量50％以上的乳液，且乳液水溶性好，可作为工业助剂广泛应用于纺织、造纸等领域，亦可直接用作脱模剂，在人造纤维板工业中，可完全替代石蜡作为防水、防潮助剂，且比使用石蜡简单、成本低、效果好。

<REC>

<申请号>=CN200410021384.1

<名称>=微粒助留助滤剂的制备方法

<申请（专利权）人>=大连广汇化学有限公司

<发明（设计）人>=程芹;孙艳霞;车吉泰

<申请日>=2004.03.11

<地址>=116100辽宁省大连市甘井子区振兴路344号

<摘要>=本发明的微粒助留助滤剂制备方法，以无机物、

丙烯酰胺类单体、阳离子单体、阴离子单体为主要原料，还加

有链转移剂，采用水溶液接枝共聚合方法，制备在无机物表面

接枝烯类单体的造纸湿部微粒型助留助滤剂。本发明方法，分

子量容易控制，成本低廉，生产设备简单，产品的助留助滤效

果显著。

<REC>

<申请号>=CN200510087014.2

<名称>=一种洋麻碱性过氧化氢机械浆制浆工艺

<申请（专利权）人>=周易

<发明（设计）人>=周易

<申请日>=2005.07.22

<地址>=200080上海市长宁区程桥二村27号101室

<摘要>=本发明公开了一种洋麻碱性过氧化氢机械浆制

浆工艺，包括如下步骤：先将洋麻进行洗涤、汽蒸处理；然后

用挤压疏解机对洋麻进行挤碾撕裂处理，并加入一段浸渍液进

行浸渍漂白，温度控制在60～100℃，处理时间为40～60min；

再进行一次挤碾处理，加入二段浸渍液浸渍进行浸渍漂白，温

度控制在80～90℃，处理时间为40～50min；然后经过两段盘

磨机磨浆，消潜处理，最后经浓缩成纸浆，该工艺在针对以木

材为原料的工艺基础上进行改进，采用原料充足的洋麻为原

料，选择适合的浸渍液对洋麻进行处理，而且浸渍反应后采用

高浓磨浆机和低浓磨浆机磨浆，制浆得率高，裂断长、耐折度

高，成纸强度高，白度高，水耗量少，废水排放量低，完全可

替代木浆造纸。

<REC>

<申请号>=CN200610009878.7

<名称>=过氧化硼酸钾的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=黑龙江省化工研究院有限责任公司

<发明（设计）人>=田言;李连香

<申请日>=2006.03.31

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市群力开发区南湖街1号黑龙江省化工研究院有限责任公司

<摘要>=本发明涉及过氧化硼酸钾的制备方法及其应用，外观为白色粉末，自由流动，常温下稳定，活性氧含量为18％～22％。它是由硼酸、氢氧化钾、催化剂、稳定剂和过氧化氢等制备而成的，主要用于亚麻“重漂”，代替现行的亚氯酸钠，从而形成了新的亚麻漂白“双氧漂”新工艺，不但解决了传统的亚氯酸钠漂白和次氯酸钠漂白带来的严重环境污染问题，同时又解决了亚麻制品含有微量含氯化合物的问题，具有较大的社会效益和经济效益。另外，该产品可广泛应用于其它麻类纤维、棉纤维的漂白，也可应用于其它印染行业和造纸行业的漂白。

<REC>

<申请号>=CN200610012804.9

<名称>=利用造纸废液和农作物秸秆制作有机肥工艺

<申请（专利权）人>=张朋端

<发明（设计）人>=张朋端

<申请日>=2006.06.07

<地址>=031409山西省霍州市什林镇8号信箱4分箱

<摘要>=本发明涉及一种利用农作物秸秆制作有机肥技

术，具体为一种利用造纸废液和农作物秸秆制作有机肥工艺。

解决了现有技术中造纸废液难于处理的问题。包括下列步骤：

造纸废液和秸秆粉混合后加温、加压蒸煮。将熟化后的混合物

用酸中和。生物发酵，将中和后的混合物加入酵母和酶，磷化，

铵化，在物料中加入氨水，钾化，最后烘干。该肥在制作上改

变了传统的以矿物质为有效成分载体的观念，形成了以农作物

秸秆为载体，通过发酵，铵化，磷化等工艺精制，综合了有机

肥和无机肥的特点，肥中的有机物，腐殖质，可以改良土壤，

避免土壤板结，增加土壤中微生物的繁殖活性，提高了土壤的

团粒结构。

<REC>

<申请号>=CN200610165377.8

<名称>=造纸制浆废液木质素改性固沙材料的制备方法及生产装置

<申请（专利权）人>=金永灿;王汉杰

<发明（设计）人>=金永灿;李忠正;王汉杰;杨益琴

<申请日>=2006.12.19

<地址>=210037江苏省南京市南京林业大学林产化工学院

<摘要>=本发明涉及一种造纸制浆废液木质素改性固沙材料的制备方法及生产装置。该方法包括顺序进行的下列步骤：(1)含有木质素的制浆废液的浓缩；(2)将浓缩后的制浆废液和醛类化合物投入反应釜进行反应；(3)在反应釜中加入尿素和醛类化合物进行反应；(4)在反应釜中加入固化剂并混合。通过上述步骤，生成具有较多“木质素－尿醛－木质素”结构的交联产物，经过喷雾干燥后可形成固体产品。该生成设备主要由依次连接的预热器、浓缩装置、浓黑液槽、反应釜、成品液槽和喷雾干燥机构成。本发明的固沙材料变废为宝，生产成本低，喷施于沙丘表面后6～24小时即可在沙丘表面形成固结层，并可生物降解，适于与植被恢复相结合用于大面积沙漠化地区的生态环境建设。

<REC>

<申请号>=CN200610151111.8

<名称>=再生造纸业无排放污水的工艺方法

<申请（专利权）人>=周士臣;

<发明（设计）人>=周士臣

<申请日>=2006.12.04

<地址>=154026黑龙江省佳木斯市东风区建国乡佳木斯市顺发纸浆回收加工厂

<摘要>=本发明涉及再生造纸业的一种无排放污水的工艺方法。它是将碎浆机下来的纸浆送到脱水系统，脱水系统下来的纸浆进入磨浆系统，磨完的纸浆进入调成池，加入酸类原料；间隔1－2小时再加入水溶性聚合物质或水溶性天然高分子及其改性物，进入到成浆池操造；脱水系统脱出的水通过下水道送到污水沉淀池，污水沉淀池沉淀的浆水送到碎浆机使用，沉淀的清水送到高位水箱供造机使用。该工艺方法简单、合理，纸浆可全部回收利用，无污染、无排放，造纸时排出的污水几分钟即可沉淀成清水，可反复使用，节约了用水，减少了污染，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200710192477.4

<名称>=碱法零残碱蒸煮制浆方法

<申请（专利权）人>=晏永祥;

<发明（设计）人>=晏永祥

<申请日>=2007.12.03

<地址>=410000湖南省长沙市赤岭路45号长沙理工大学化学与环境工程学院

<摘要>=一种碱法零残碱蒸煮制浆方法，本发明公开了一种碱法零残碱蒸煮制浆新技术，通过在制浆处理过程中添加催化剂A或同时添加催化剂A、B，使制浆黑液中没有残碱，且所制得的纸浆能满足造纸需要。其中催化剂A选自氢氧化镁、氢氧化钾、硅酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、尿素中的一种或几种；催化剂B选自过氧化氢、次氯酸钠、次氯酸钙、氨基磺酸中的一种或几种。本发明使造纸厂无需建设投资巨大的碱回收工程，且使黑液用于制备质量优良的有机肥成为可能，适于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200710300053.5

<名称>=一种煤矸石活化制作吸附材料的新工艺

<申请（专利权）人>=河南理工大学

<发明（设计）人>=冯有利;于立竟

<申请日>=2007.12.22

<地址>=454003河南省焦作市高新区世纪大道2001号

<摘要>=本发明涉及煤矸石的综合利用，涉及一种对煤矸石进行改性加工的新工艺，使改性后的煤矸石用于处理造纸废水。取浓度一定浓度的盐酸，加入一定量煤矸石，配制成混合液，加热到一定温度，维持一定时间，对煤矸石进行改性，然后用离心机对其进行固液分离，将分离出的固体物烘干。本发明通过用盐酸对煤矸石进行改性处理，可以将煤矸石转变为一种新的具有活性的γ－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，从而极大地提高了煤矸石的吸附等综合性能，实验表明，使用改性后的煤矸石处理造纸废水，不仅成本低，而且可以达到国家关于造纸废水排放中COD<SUB>Cr</SUB>的含量标准。

<REC>

<申请号>=CN200810060955.0

<名称>=一种叠加聚脂网带的带式压滤机

<申请（专利权）人>=华章电气（桐乡）有限公司

<发明（设计）人>=唐志超;毛怡红

<申请日>=2008.04.11

<地址>=314500浙江省桐乡市桐乡经济开发区第二工业区振华路1068号

<摘要>=本发明公开了一种适宜处理工业废水、造纸纸浆、生活污泥、含油污泥等的叠加聚脂网带的带式压滤机。该压滤机主要由机架、驱动装置、进料装置、压榨区和辅助装置组成，压榨区包括压榨辊和过滤带，压榨区装在机架上，驱动装置和压榨辊连接，过滤带包绕在压榨辊外，进料装置对着过滤带，辅助装置位于过滤带的相应位置，所述的过滤带叠加有聚脂网带，所述的聚脂网带与过滤带一起包绕在压榨辊外，所述的压榨辊呈蛇形对压排列设置，每对对压的压榨辊辊面之间距为3～50mm，该间距沿着脱水物料的运行方向逐渐减小。本发明克服了现有技术存在的缺陷，具有在高压榨压力运行时，能防止过滤带变形、稳定进料量、确保压滤机正常运转，有效提高压滤脱水效率等优点。

<REC>

<申请号>=CN200810124437.0

<名称>=管式降膜蒸发器中的除沫装置

<申请（专利权）人>=张家港市化工机械有限公司

<发明（设计）人>=郑美娟;朱仁华

<申请日>=2008.07.14

<地址>=215631江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号

<摘要>=本发明公开了一种可减少二次蒸汽的雾沫夹带量、使其达到锅炉用水标准的管式降膜蒸发器中的除沫装置，包括：筒体和壳体，筒体的下部穿设在壳体中，在筒体的外壁与壳体的内壁之间设置有一级除沫器，壳体上位于一级除沫器的上方设置有二次蒸汽出口，在一级除沫器和二次蒸汽出口之间设置有至少一个折板式的二级除沫器。本发明主要用于氧化铝、化工和造纸等行业中。

<REC>

<申请号>=CN200510062929.8

<名称>=生产纸和纸板的方法

<申请（专利权）人>=栗田工业株式会社

<发明（设计）人>=骏河圭二

<申请日>=2005.03.30

<地址>=日本东京都

<摘要>=提供了一种用于生产纸或者纸板的方法，其适应

其中酸性造纸系统和中性造纸系统被混合的造纸装置，并且其

能够在酸性造纸系统和中性造纸系统两者中提高游离度和收

率，而不破坏构成。在纸材料中加入了支化/交联两性聚合物和

水溶性阴离子高分子聚合物和/或阴离子有机高分子微粒之后，

或者加入了支化/交联两性聚合物和水溶性阳离子高分子聚合

物之后，将纸材料脱水和成型为纸张形式，然后进行干燥。

<REC>

<申请号>=CN200610040899.5

<名称>=一种卷烟用茶叶薄片的制造方法

<申请（专利权）人>=福建省安溪县铁观音文化传播有限公司

<发明（设计）人>=江波;余晓斌;赵保军;谢文坚;李森盛

<申请日>=2006.07.31

<地址>=362400福建省泉州市安溪县火车站工贸区

<摘要>=一种卷烟用茶叶薄片的制造方法，属于卷烟工业

和茶叶综合利用技术领域。本发明公开一种利用茶叶(或碎茶)、

茶梗制造的卷烟用茶叶薄片，茶梗或茶叶用化学方法处理，去

除其中的青草味、木质气和苦味，然后把茶梗或茶叶打浆，将

浆料采用常规的造纸法抄造成卷烟用茶叶薄片，烘干，在茶叶

薄片上吸附茶的浸提物、吸附或不吸附烟草浸提物，添加保润

剂、防腐剂和烟用香精，获得卷烟用茶叶薄片，经切丝、卷烟

机卷烟，可制得全茶叶卷烟，或茶叶薄片切丝后与烟丝按一定

比例混合，制得茶风味卷烟。本发明的新型香烟经品吸后有明

显的茶香味，烟气淡雅柔和，与普通的市售卷烟相比，该卷烟

具有较低的焦油含量与烟碱含量，大大提高了卷烟的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200610068518.4

<名称>=自动吸压带式过滤机

<申请（专利权）人>=赵昱;

<发明（设计）人>=赵昱

<申请日>=2006.08.09

<地址>=265400山东省招远市迎宾路32号

<摘要>=一种自动吸压带式过滤机，由浆料挡板(11)、喷料管(13)、架子(33)组成外，其不同之处在于左侧脱水滚筒(8)和右侧脱水滚筒(24)放在连接在架子(33)两端，在左、右侧挤压真空辊(12)、(14)，左、右侧传送带(10)、(15)，左、右侧传送带调整辊(9)、(17)，左、右侧脱水滚筒(8)、(24)和左、右侧滤布纠偏辊(29)、(28)之间的外侧连接左、右侧海绵滤布(6)、(18)，因而，结构简单，功耗小、处理量大，可连续作业，使用维修方便，容易形成生产线，特别适合于粉丝蛋白浆料、淀粉、果汁、造纸等行业脱水过滤之用。

<REC>

<申请号>=CN200580048838.7

<名称>=改进造纸中的留着和滤水

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=J·C·哈林顿;R·A·格尔曼;F·J·苏特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了改进造纸工艺中的留着和滤水的方法。该方法提供了将缔合聚合物、聚电解质及任选的含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了包括缔合聚合物和聚电解质及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN200610140522.7

<名称>=一种微晶纤维,及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=黄世鲜;

<发明（设计）人>=黄世鲜

<申请日>=2006.10.16

<地址>=644000四川省宜宾市滨江路昌宏大厦2－12－2号

<摘要>=一种直径为3－10微米，质地软和的超细微晶纤维，是通过将超细水煤浆添加了适量软化剂后在不同锅炉的炉膛中充分燃烧后的熔融炉渣通过挤压抽丝而成。该微晶纤维可以广泛用于造纸、水泥、橡胶、塑料、公路路面等领域。

<REC>

<申请号>=CN200610149070.9

<名称>=纸或塑料膜卷制的多功能筷子及其制造和使用

<申请（专利权）人>=徐林波

<发明（设计）人>=徐林波

<申请日>=2006.11.25

<地址>=066004河北省秦皇岛市海港区河北大街西段91号院7栋2单元12号

<摘要>=一种用纸或塑料膜卷制的筷子。其特征是：将筷

子头的一端卷入筷子杆中固定；或用塑料热缩套管将筷子头对

接固定在筷子杆上。将卷制筷子的纸张作为一种媒体；卷制筷

子的纸张作为报纸看过之后，由饭店餐馆的服务员或由就餐者

自己动手，用一种纸卷机或纸卷工具将其制成筷子使用；可直

接将目前在铅笔行业制造纸卷铅笔所用的纸卷机用作卷制筷

子的机器。将卷制的筷子插入耐热、耐磨、耐腐蚀、无毒无害

并在接触食物的一端具有所需厚度的袋状或筒状热缩膜内定

形。不必另接筷子头，可以直接使用。

<REC>

<申请号>=CN200710105345.3

<名称>=作为燃料电池用气体扩散介质的丙烯酸类纤维粘合的碳纤维纸

<申请（专利权）人>=通用汽车环球科技运作公司;光谱公司

<发明（设计）人>=纪纯新;M·弗勒明;M·马蒂亚斯

<申请日>=2007.03.20

<地址>=美国密执安州

<摘要>=提供用于燃料电池例如质子交换膜燃料电池的气体扩散介质。所述气体扩散介质包括可碳化丙烯酸类浆纤维而不是常规的酚醛树脂作为粘合剂材料。在造纸步骤过程中将丙烯酸类纤维与碳纤维分散体混合，因此去除了通常与常规气体扩散介质制造方法相关连的酚醛树脂浸渍步骤。随后固化和碳化该垫片以生成气体扩散介质。

<REC>

<申请号>=CN200710195164.4

<名称>=用棉花秸秆生产白纸的工艺

<申请（专利权）人>=王知和;

<发明（设计）人>=王知和

<申请日>=2007.12.03

<地址>=453000河南省新乡市文化路173号钟表厂家属院2楼6单元西户

<摘要>=本发明涉及一种用棉花秸秆生产白纸的工艺，包括带根收获秸秆、冬季大自然露天存放、多次翻动洒水、去除根部杂物、清除棉花叶、秸秆前处理、压榨、风选、分离切割、筛选；拌施解体分离剂的解体分离、使用脱色剂脱色；蒸煮、出料、补白脱色等工艺流程。解体分离剂的主要成分为：碳酸氢铵、亚硫酸铵和亚硫酸钠。本发明使造纸行业长期以来产生的黑液问题得到解决，形成了符合环保要求的完善的生产工艺，消除污染，造福人类。

<REC>

<申请号>=CN96193494.8

<名称>=新的内切葡聚糖酶

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=M·肖莱恩;L·N·安德森;S·F·拉森;M·S·考皮宁;L·朗厄;R·I·尼尔森;M·伊哈拉;S·塔卡基

<申请日>=1996.03.18

<地址>=丹麦巴格斯瓦尔德

<摘要>=一种在洗涤剂,洗涤,纺织和造纸纸浆应用中性能

良好的酶制剂,该制剂实质上由具有溶纤活性的酶组成,所述酶

包含具有序列Thr Arg X3 X4 Asp Cys Cys X8 X9 X10 Cys X12

Trp X14(其中X3和X4各自分别是Trp、Tyr或Phe;X8是Arg、

Lys或His;X9、X10、X12和X13各自是20个天然

氨基酸残基中的任何一个)的14个残基的第一氨基酸序列和

具有序列Trp Cys Cys XX4 Cys(其中XX4是20个天然氨基酸

残基中的任何一个)的5个残基的第二氨基酸序列,其条件是在

第一氨基酸序列中,(i)当X12是Ser时,X14不是Ser,和(ii)当

X12是Gly时,X14不是Ala。

<REC>

<申请号>=CN200580034876.7

<名称>=用作软化剂的链烷醇胺脂肪酸酯

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务（BVI）有限公司;

<发明（设计）人>=J·S·考曼;A·福克斯;M·雷尔顿;P·德科克

<申请日>=2005.10.12

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=本发明涉及由烷氧基化胺和脂肪酸的酯化反应得到的化合物，并且其中该化合物任选用烷基化剂季铵化，以及由其得到的阳离子表面活性剂和酯基季铵盐，在纺织工业和造纸工业中以及在个人护理领域作为软化剂的用途。

<REC>

<申请号>=CN02829507.2

<名称>=纸张类处理装置及纸张类收纳库

<申请（专利权）人>=富士通株式会社;富士通先端科技株式会社

<发明（设计）人>=南新勇人;木村敦则;儿岛昭宪

<申请日>=2002.08.26

<地址>=日本神奈川县川崎市

<摘要>=本发明提供一种纸张类处理装置及纸张类收纳

库，放入到放入部的纸张类被逐张送出并输送，进行鉴别。通

过该鉴别判明不是处理对象的纸张类、即伪造纸张类被收纳在

其专用收纳库中进行回收。并且，保存该纸张类的图像和印刷

在其上的内容及日期等数据。

<REC>

<申请号>=CN200380104929.9

<名称>=废纸纤维素材料利用系统及废纸裂解装置

<申请（专利权）人>=多摩发空株式会社

<发明（设计）人>=山田昌夫

<申请日>=2003.11.28

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明以提供一种可降低废纸裂解成本，防止信

息泄漏且不会产生废液的废纸纤维素材料利用系统及废纸裂

解装置为目的，在废纸裂解装置(13)中，将废纸(11－1)重量的

60～100％的水分注入筒体(13－5)中，通过具有多个叶片的旋

转叶轮(13－7)的旋转，裂解废纸(11－1)，将该裂解的纤维素材

料(11－2)搬运到造纸工厂(15)或再生产品工厂(16)，制造出再

生纸、容器、装饰物、园艺用土壤、铁道用枕木、隔热材料、

非燃材料、植物用培养基、缓冲材料、废液过滤器、排烟过滤

器或油吸附材料等再生产品。

<REC>

<申请号>=CN200580032042.2

<名称>=制备含氨基的纤维素衍生物的方法及其在化妆制剂、水处理和造纸方面的应用

<申请（专利权）人>=沃尔弗纤维素有限责任两合公司;

<发明（设计）人>=J·恩格尔哈特;M·布莱克哈根;K·纳克特坎普;W·科克;T·舒尔泽;F·梅斯特

<申请日>=2005.07.12

<地址>=德国华尔斯罗德

<摘要>=本发明记载了通过使碱化纤维素或碱化纤维素衍生物与具有通式X－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>n</SUB>－NR<SUB>1</SUB>R<SUB>2</SUB>的试剂反应而制备含氨基的纤维素衍生物的方法，其中，X表示离去基团，优选为氯、溴、碘或磺酸基R′SO<SUB>3</SUB>，且R′为具有1－24个C原子的芳族或脂族基团，例如对甲苯甲酰或甲基，n必须至少2，基团R<SUB>1</SUB>和R<SUB>2</SUB>相互独立地是脂族或支链或环状、视需要被杂原子取代的且具有1－24个C原子的烷基或芳基取代基或者H，或两个基团R<SUB>1</SUB>和R<SUB>2</SUB>可以与氮一起形成环，其特征在于，使用水作为反应介质并且纤维素对水的比例为1∶5至1∶40Mol每Mol葡萄糖酐单元(AGU)。同样也记载了具有特定总取代度的含氨基的纤维素衍生物及其在化妆品制剂、净化水或造纸中的应用。

<REC>

<申请号>=CN200610113447.5

<名称>=抗菌、除臭、净化空气的组合物、其制备方法及应用

<申请（专利权）人>=中韩天香环保科技（北京）有限公司

<发明（设计）人>=朴正洙;金东圭;曹宾;孙顺姬

<申请日>=2006.09.28

<地址>=100102北京市望京利泽中国二区203号洛娃大厦A座1706室

<摘要>=本发明公开了一种具有抗菌、除臭、净化空气、

防污、远红外线放射能、负离子发生等功能的组合物及其制备

方法，本发明还公开了该组合物在建材、纺织、皮革、造纸、

化工等领域的应用，属于材料领域。本发明组合物主要由以下

重量份的组分组成：组分I 70－150份和组分II 100－120份；

组分I是粒径小于0.5□的矿物微粒或其与芬多精所组成的混

合物；组分II是分散溶液，主要由粘着剂、分散剂、固着剂、

渗透剂和水组成。使用本发明组合物处理的产品或材料，具有

空气净化、抗菌、除臭、负离子发生、防污等功能，可应用于

建筑(施工现场)、纤维、新房综合症、改善室内空气质量、皮

革、造纸、橡胶、合成树脂、菲林等多种领域。

<REC>

<申请号>=CN200810049191.5

<名称>=麦草制浆造纸或亚硫酸盐法制浆造纸中段废水处理工艺

<申请（专利权）人>=河南省科学院化学研究所有限公司;舞钢市海明科技有限公司

<发明（设计）人>=唐启;张富强;孙海明

<申请日>=2008.01.31

<地址>=450002河南省郑州市金水区红专路56号

<摘要>=本发明公开了一种麦草清洁制浆造纸或亚硫酸盐法制浆造纸中段废水处理工艺。该工艺对制浆造纸中段废水先进行预处理，即选用含钙的沉淀剂在中段废水生化处理前加入中段废水中，先去除废水中的亚硫酸根离子，使废水中的亚硫酸根离子含量降低，然后再进行生化处理。方法经济可行，以废治废，符合国家环保政策，具有较好的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN01114563.3

<名称>=造纸法生产再生烟叶薄片的工艺

<申请（专利权）人>=湖南省常宁市黄金叶新技术开发有限公司

<发明（设计）人>=王捷;周红专

<申请日>=2001.06.28

<地址>=421500湖南省常宁市常荫路19号

<摘要>=本发明涉及造纸法生产再生烟叶薄片的工艺。其

特征在于萃取与浸泡二个工序合二为一,并增加了一个起皱工

序,涂布工序是采用双轴浸涂方法,其中一个为天然大理石辊,另

一个为肖氏硬度为85度的橡胶辊。本工艺比多次萃取简单,萃

取率提高,也改善了烟的质量,薄片疏松,填充值高,降低了因黑

液的粘性造成涂布断头或贴辊的现象,并有利于提高车速,降低

能耗。

<REC>

<申请号>=CN03103952.9

<名称>=一种生产文化用纸且黑液直接作有机肥的镁铵复盐蒸煮剂

<申请（专利权）人>=上官志强;范春霞;杨福明;上官王点

<发明（设计）人>=上官志强;范春霞;杨福明;上官王点

<申请日>=2003.02.15

<地址>=044002山西省运城市龙居镇王马村

<摘要>=本发明公开了一种生产文化用纸且黑液直接作

有机肥的镁铵复盐蒸煮剂，包括采用氧化镁、液氨、亚硫酸与

尿素制备亚硫酸镁铵复盐蒸煮剂的方法；采用本蒸煮剂进行制

浆，所分离出的浓黑液经浓缩后，加工成专用有机肥与沙漠有

机肥的方法。使用这种蒸煮剂制得的纸浆易于漂洗，成纸韧性

好、强度大，制浆得率高。本方法工艺合理，操作简便，运转

费用低，不仅消除了黑液污染，同时综合利用了资源，可以使

制浆造纸由大量废液排放的纸浆单产走向资源化利用的纸肥

联产之路。

<REC>

<申请号>=CN200380100817.6

<名称>=阳离子化多糖产物

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=F·索尔哈格;P－O·尼尔森

<申请日>=2003.10.01

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=本发明涉及一种阳离子化多糖产物，其包括具有

至少一个具有芳基的第一取代基和至少一个不具有芳基的第

二取代基的多糖。本发明此外涉及一种阳离子化多糖产物，其

中包括具有至少一个具有芳基取代基的第一取代基的一种或

多种多糖，和具有至少一个不具有芳基取代基的第二取代基的

一种或多种多糖。本发明还通常涉及一种制备阳离子化多糖产

物的方法，包括将一种或多种多糖与至少一种芳族试剂和至少

一种非芳族试剂反应。本发明此外涉及一种制备阳离子化多糖

产物的方法，包括将第一多糖与至少一种芳族试剂反应，将第

二多糖与至少一种第二非芳族试剂反应，然后将所得多糖混

合。本发明此外还涉及一种由含有纤维素纤维和任选填料的水

分散体造纸的方法，包括向分散体中加入阳离子化多糖产物，

将分散体在网上成型并排水，其中阳离子化多糖产物包括具有

(i)至少一个具有芳基的第一取代基和(ii)至少一个不具有芳基

的第二取代基的多糖。本发明此外还涉及一种由含有纤维素纤

维和任选填料的水分散体造纸的方法，包括向分散体中加入阳

离子化多糖产物；将分散体在网上成型并排水，其中阳离子化

多糖产物包括(i)具有至少一个具有芳基的第一取代基的至少

一种多糖和(ii)具有至少一个不具有芳基的第二取代基的至少

一种多糖，并且其中根据(i)和(ii)的多糖中的一种或两种都是阳

离子型和/或两性的。本发明此外还涉及一种由含有纤维素纤维

和任选填料的水分散体造纸的方法，包括向分散体中分别加入

(i)具有至少一个具有芳基的第一取代基的至少一种多糖和(ii)

具有至少一个不具有芳基的第二取代基的至少一种多糖，其中

根据(i)和(ii)的多糖中的一种或两种都是阳离子型和/或两性

的；将分散体在网上成型并排水。

<REC>

<申请号>=CN200410041078.4

<名称>=凹凸棒颗粒吸附过滤剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=许庆华

<发明（设计）人>=许庆华

<申请日>=2004.06.25

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇沙岗村石桥路5－1号

<摘要>=本发明公开了一种凹凸棒颗粒吸附过滤剂及其

生产方法，其技术方案的要点是，用凹凸棒石粘土作为原料，

经酸化处理后烘干，添加稻谷壳共同磨粉、造粒、焙烧，成品

为凹凸棒颗粒吸附过滤剂。本发明的凹凸棒颗粒吸附过滤剂，

酸化效果完全，没有二次污染，颗粒表面粗糙坚硬、比表面积

大、孔隙率高、吸附脱色性能好、过滤截污能力强、使用寿命

长、反冲洗耗水量少，并且不含对人体有害的物质，生产工艺

简单，成本低廉，易于推广使用。凹凸棒颗粒吸附过滤剂主要

用于化工、酿造、医药、造纸等行业的污废水处理，也适用于

净化水和城市河道的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN94106558.8

<名称>=负荷自控中交辊

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=阿诺德·J·罗瑞哥

<申请日>=1994.06.08

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种与相对压辊形成可控压区的压辊，该辊用于

如造纸机械中，它包括一个可旋转的压辊套管，其支

承轴轴向穿过套管，在套管与轴间装有可控静液压支

承装置，为套管提供一可控的径向支承力，压辊套管

压区线与轴的中心线形成一支承面，导向机构允许轴

和压辊套管间在支承面内相对移动，端部导向机构由

V形凸面和可调间隙的滑块组成，V形凸面位于轴的

两端及轴的两侧面，滑块由自动对位轴承固定在压辊

套管上，轴承可相对轴的端部导向机构滑动。

<REC>

<申请号>=CN200780020649.8

<名称>=聚合羟基氯化钙铝及其制备方法

<申请（专利权）人>=通用化学有限责任公司

<发明（设计）人>=Z·李;M·里尔克;K·贾纳克

<申请日>=2007.08.08

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明提供一种用于水处理、造纸施胶及止汗剂应用的增效新聚

合羟基氯化钙铝组合物的制备方法。通过酸化较高碱度的反应产物，

形成中到高碱度的最终产品，由此制备聚合羟基氯化钙铝组合物。提

供两种方法制备较高碱度的产物，在设想的第一种方法中，在大于

60℃的温度下使诸如盐酸、氯化铝或其混合物的酸水溶液与诸如氧化

钙或钙碳酸的强碱性钙盐和铝粉混合。在第二种方法中，使矾土、氢

氧化铝或铝金属和铝酸钙与盐酸混合，并在高温和/或高压下反应一定

的时间段，由此当反应完成时，过滤混合物以得到透明的溶液。可以

将最终的PAC-Ca溶液干燥成粉末，具有约40％至约80％的宽范围碱

度。在碱度较低时，聚合羟基氯化钙铝优选用作止汗剂，而在碱度较

高时，溶液优选用作水处理化学品。

<REC>

<申请号>=CN200610022536.9

<名称>=一种利用废纸生产平衡纸用纸浆的方法

<申请（专利权）人>=崇州市上元小中纸制品加工厂

<发明（设计）人>=胡殿云;刘一山;何小中

<申请日>=2006.12.19

<地址>=610061四川省成都市下东大街18号东方时代商城430(转)

<摘要>=本发明涉及一种制浆造纸方法，特别是一种利用

废纸生产平衡纸用纸浆的方法。该方法的特征是按以下步骤进

行：A、先将废纸原料加水通过碎浆机进行碎解，然后经筛选

后制得纸浆；B、对A步骤中得到的纸浆脱墨、漂白；C、对B

步骤中得到的纸浆进行洗涤或浮选；D、将C步骤中得到的纸

浆过筛而进行筛选净化处理；E、对D步骤中得到的纸浆进行

打浆处理；F、将E步骤中得到的纸浆在常温常压下搅拌，然

后向该纸浆内加入用水溶解后的硫酸铝并搅拌，再加入用水分

散后的氧化铁并搅拌均匀，又再加入六偏磷酸钠并搅拌，最后

向纸浆内加入用水稀释的湿强剂并施以搅拌，即得到生产平衡

纸用的纸浆。

<REC>

<申请号>=CN200610201489.4

<名称>=一种造纸污水的处理方法

<申请（专利权）人>=吕建荣;

<发明（设计）人>=吕建荣

<申请日>=2006.12.30

<地址>=313012浙江省湖州市双林镇黄龙兜村鱼船墩72号

<摘要>=本发明公开了一种造纸污水的处理方法，包括在污水管道内或出口处通过喷药管道加入混凝剂，在喷药管道上连接至少1个附加管道，通过附加管道在混凝剂内加入用于提高混凝剂效率的复合元素，复合元素与混凝剂混合以后进入污水管道内或出口处的污水中；所述的混凝剂为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物；所述的复合元素为阳离子聚丙烯酰胺、二烯丙基二甲基氯化铵或丙烯酸胺共聚物、氯化钙、活化硅酸盐酸、磷酸或硫酸。利用本发明的方法与混凝剂处理造纸污水，具有污水处理效果好，混凝剂反应充分、水中残留物质少、药剂使用量小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610167168.7

<名称>=专治失眠健忘使人聪明的状元醒灵丹

<申请（专利权）人>=杨绪民;

<发明（设计）人>=杨绪民

<申请日>=2006.12.17

<地址>=163458黑龙江省大庆让湖路区明圆2－8－5－201

<摘要>=这是一贴专治失眠健忘使人聪明的中草药组合剂，全部药物尽是中草药，药中的炮制也全使用古方古法。因为该方服用之后，人能聪明，中上状元，这对统治阶层来说，让别人中上状元来统治自己，那是他最不乐意的事，所以该方

一直被使用者隐藏，笔者在文化大革命破四旧时，在一大堆破烂不堪准备用来造纸的旧书中，碰到了这贴被称为宫廷秘方的叙记，上面有大药圣孙思邈的题词：“该方治读书人善忘，常服令人聪明”，医学家吴昆也称赞该方：“做学问者易忘，此方与之，令人聪明”，明代医学家孙一奎称该方：“开心通窍、定智宁神、多记，为扶教子弟博闻强记的第一方”。笔者将此方重新组合奉献给人类，按药性定名为专治失眠健忘使人聪明的状元醒灵丹。

<REC>

<申请号>=CN200610167958.5

<名称>=一种涂布新闻纸

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司;

<发明（设计）人>=陈洪国;董建文;邵学军;方辉;张革仓

<申请日>=2006.12.23

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园晨鸣纸业集团

<摘要>=一种涂布新闻纸，属造纸技术领域，它弥补了普通新闻纸表面粗糙，油墨吸收性太大，印刷图象不清楚等缺点，系采用独特的涂料配方，在普通新闻纸的表面利用机内薄膜涂布机进行涂布，并采用机内四辊双面软密压光机进行纸面整饰而成，产品定量42～72g/m<SUP>2</SUP>，白度≥67.0％，平滑度≥80S，粗糙度≤4.0μm，油墨吸收性33～45％，其印刷画面清晰逼真，既可用于普通报刊的印刷，更满足了高档彩色报刊印刷的需要。

<REC>

<申请号>=CN01115030.0

<名称>=多元醇缩合甘油及其制备方法

<申请（专利权）人>=李舰

<发明（设计）人>=李舰

<申请日>=2001.06.15

<地址>=266033山东省青岛市四方区鞍山五路5号楼303户

<摘要>=本发明公开了一种多元醇缩合甘油及其制备方

法,将氯化镁和尿素混合加热至70℃－80℃,加入二缩三乙二醇,

加热至80℃－90℃,加入一缩二乙二醇,加热至90℃－100℃,加入乙

二醇,加热至100℃－110℃,再加入己六醇,降至90℃－100℃,

浓缩,降至80℃－90℃,加入活性炭,硅藻土,过滤。可代替丙三醇

甘油广泛用于纺织、印染、造纸、印刷、轻工、石油、电子、

医药化工业,作为保湿、润滑、吸湿、柔软、增稠、稀释、增塑

或防冻剂使用。

<REC>

<申请号>=CN02128474.1

<名称>=在沙漠地种植芨芨草技术

<申请（专利权）人>=新疆天宏纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=余盟甫;刘吉堂;周树春;刘丽英;薛金山;陶先萍

<申请日>=2002.09.06

<地址>=832009新疆维吾尔自治区石河子市西三路

<摘要>=本发明涉及一种人工种植芨芨草技术，尤其是一

种在沙漠地人工种植芨芨草技术，其特点是包含播种和种植过

程，根据情况还可在育苗床中育苗后移栽到沙地中。本发明可

以大面积综合利用荒地、沙漠，调整荒漠植被的结构，扩大荒

漠绿地覆盖面积，保护和改善生态环境，同时还可改良土壤，

以草促工，以草养农，推进农业产业化的发展，又可以为工业

造纸行业解决原料来源开辟一条新的途径，减少木材的耗用

量，缓解造纸原料紧张的局面，降低草浆生产成本，减轻环境

污染，提高原料品质，增加企业综合效益。

<REC>

<申请号>=CN02128473.3

<名称>=在重盐碱地种植芨芨草技术

<申请（专利权）人>=新疆天宏纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=余盟甫;刘吉堂;周树春;王新民;刘丽英;薛金山

<申请日>=2002.09.06

<地址>=832009新疆维吾尔自治区石河子市西三路

<摘要>=本发明涉及一种在重盐碱地人工种植芨芨草的

技术，包含：整地、播种、种植等过程。本发明可以大面积综

合利用盐碱地，调整盐碱地植被的结构，扩大盐碱地植被覆盖

面积，保护和改善生态环境，同时还可以草促工，为工业造纸

行业解决原料来源开辟一条新的途径，减少木材的耗用量，缓

解造纸原料紧张的局面，降低草浆生产成本，减轻环境污染，

提高原料品质，增加企业综合效益。

<REC>

<申请号>=CN03132454.1

<名称>=植物秸秆综合利用和防治造纸污染方法

<申请（专利权）人>=郑庆义

<发明（设计）人>=郑庆义

<申请日>=2003.06.20

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区分步街37号510室

<摘要>=本发明提供的是一种植物秸秆综合利用和防治

造纸污染方法。将植物秸秆粉碎，加入水进行高温水煮处理，

在用热水洗涤；高温水煮后的固形物，加入

H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</CNIPR:S

UB>，进行连续水解处理，水解结束后进行过滤，水解处理后

的液体用作制造木糖的原料；水解处理后的固形物，加入NaOH

溶液，进行高温碱蒸煮处理，过滤；高温碱蒸煮处理后的固型

物用于造纸或者是生产羧甲基纤维素的原料；高温碱蒸煮处理

后的液体加入HCl溶液，进行高温酸蒸煮处理，过滤，固型物

作为生产木质素的原料，滤液进行蒸发处理制成NaCl。本发

明的方法使植物秸秆得到了综合利用，消除了用植物秸秆造纸

对环境所造成的污染，具有良好的社会效应和经济效应。

<REC>

<申请号>=CN200610096304.8

<名称>=一个新型阿拉伯糖苷酶基因的表达及优化方法

<申请（专利权）人>=南京师范大学

<发明（设计）人>=邵蔚蓝;裴建军

<申请日>=2006.09.19

<地址>=210097江苏省南京市宁海路122号

<摘要>=一种阿拉伯糖苷酶基因高效表达方法，属于微生

物基因工程领域。本发明提供了一种阿拉伯糖苷酶的基因表达

方法，具体是将编码阿拉伯糖苷酶的基因插入载体pHsh，构

建成重组质粒，将重组质粒导入大肠杆菌宿主细胞构建成重组

菌；再将重组菌培养至OD<SUB>600</SUB>为

0.5－1.2，通过热激诱导表达，获得重组阿拉伯糖苷酶。本发

明还利用定向改造方法对基因进行改造，进一步提高了表达水

平。经本发明表达获得的阿拉伯糖苷酶的重组酶，具有稳定性

高、能降解高度聚合的木聚糖酶的阿拉伯糖侧枝、对环境因子

具有较强的抗性、催化活性适应较宽的温度和pH条件的特性。

本发明的技术可用于阿拉伯糖苷酶工业化生产，其产品的工业

用途包括食品加工、饲料添加剂和造纸工艺。

<REC>

<申请号>=CN200610076749.X

<名称>=麦草制浆黑液固化物的提取方法及利用

<申请（专利权）人>=刘忠;关达铭;王俊岐;李建军;董继华;李生朝;常海延

<发明（设计）人>=关麟;刘忠;李建军

<申请日>=2006.08.23

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=造纸工业麦草制浆黑液中固化物的提取及利用，

所属环境保护领域。主要从技术、工艺、设备角度解决因草浆

黑液的特殊性造成达不到彻底根治的问题。本发明是由黑液提

取(c)、吸附(f)、压缩成型(g)、燃烧(h)、浸碱(i)、固液分离(j)、

喷淋净化(d)、配碱液(a)、压制木炭(k)等工艺组成的一种新方

法。本发明的特征是利用农副产品废弃物，在自行设计研制的

“吸附罐”中多次重复吸附黑液中的固化物，蒸发干燥后得到

“黑粉”。“黑粉棒”在自行设计研制的“循环燃烧炉”中明

焰加热，使其中的可挥发有机物质气化、不可挥发的有机物质

碳化，中低温不会挥发的无机盐固化，通过浸取和压制工艺，

得到“回收的碱液”与“秸秆木炭”参于循环利用和综合利用。

<REC>

<申请号>=CN200710114170.2

<名称>=造纸法再造烟叶烟粉喷粉式涂布机

<申请（专利权）人>=山东中烟工业公司;

<发明（设计）人>=蒲强;王放;赵砚堂;马永亮;王家峰;薛长森

<申请日>=2007.11.16

<地址>=250100山东省济南市历城区东外环路431号

<摘要>=本发明涉及一种造纸法再造烟叶烟粉喷粉式涂布机，包括箱体，箱体上部设有进口，内部设有喷嘴，底部设有出口，出口的两侧设有两个平行导辊，纸张从箱体的上端进口进入，经箱体的下端出口输出。纸张进入干燥箱之前，先进入一个封闭箱体内，通过喷嘴，以线面形式，把烟粉和淀粉胶混合物均匀喷洒在纸面上，箱体出口两侧设置的两个平行导辊对纸张进行适度挤压，形成粉状涂布，再经烘干后分切，形成最终产品。本发明具有以下优点：烟草自然感强，与自然烟草更接近，质量提升大，工艺加工简化、原料利用率提高、能耗降低、减少二次污染量。

<REC>

<申请号>=CN200710020324.1

<名称>=一种重质碳酸钙的制备方法及其专用研磨设备

<申请（专利权）人>=金东纸业（江苏）有限公司;

<发明（设计）人>=戴东昌

<申请日>=2007.02.13

<地址>=212132江苏省镇江市大港开发区兴港东路8号

<摘要>=本发明公开了一种重质碳酸钙的制备方法及其专用研磨设备。制备方法为：将重质碳酸钙粉配制成浆液；将上述浆液送至湿磨设备分多级研磨；研磨过程中产生的不合格品可由循环系统返回到进料系统再研磨；湿磨设备表面温度上升至一定温度时，启动冷却系统降温；经过多级研磨后得到合格产品。专用研磨设备包括研磨腔体和设置在研磨腔体内的搅拌器，在研磨腔体外侧设有对研磨设备进行冷却的夹套，由冷却系统提供的冷却水流经夹套后返回到冷却系统。本发明研磨过程中产生的热量可被夹套内的冷却水带走，可以生产温度在50～80℃范围的重质碳酸钙产品，用于造纸填料及涂料，有效改善环境温度，减少不合格品的排放，节省原料，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200710025330.6

<名称>=酸性染料凹印油墨及其制备方法

<申请（专利权）人>=常州涵源新印花有限公司;

<发明（设计）人>=王勇;冯建忠

<申请日>=2007.07.24

<地址>=213000江苏省常州市湖塘镇马杭东华村常州涵源新印花有限公司

<摘要>=本发明提供了一种酸性染料凹印油墨，它包括以下组分和重量比：酸性染料15－20％、连接料20－30％、溶剂50－64％、消泡剂0.3－0.5％、流平剂0.3－0.5％。其制法包括染料预分散、色浆研磨和配置油墨。本发明的优点是：1、由于主要采用了强极性的乙醇作溶剂，使得油墨与PET膜和BOPP膜印刷适应性良好。2、本发明不仅是高质量的凹印油墨，而且印刷于PET膜或BOPP膜上的酸性染料在湿态时具有极佳的转移性，适应于湿法冷转印工艺。3、实现了无纸转移印花，保护森林，避免了传统转移印花用大量纸张，有效减少木材消耗，同时减少大量因造纸产生的废水。4、制备简单，成本较低。

<REC>

<申请号>=CN200710053928.6

<名称>=复合管的制造方法

<申请（专利权）人>=偃师市安力电力设备有限公司;

<发明（设计）人>=王朝普

<申请日>=2007.02.01

<地址>=471039河南省洛阳市偃师市岳滩工业园区

<摘要>=本发明属于公开的复合管的制造方法为：内管(复层)采用不锈钢材料、外管(基层)采用碳钢材料，将内管置于外管中，采用推/拉的方法，配以成型模具的作用，使内、外管产生等壁厚的塑性变形，在缩合过程中复合在一起。采用该制造工艺所生产的双金属复合管替代纯不锈钢管、有色金属管及各种钢塑复合管等，具有与上述材质管道相同的防腐蚀性能，并起到降低产品造价、提高工作强度、扩大使用温度范围、改善可焊性和方便施工等作用，广泛地应用于石油、化工、电力、造纸、医药、食品等行业。

<REC>

<申请号>=CN200810058418.2

<名称>=一种卷烟增香方法、增香再造烟叶及其制备方法

<申请（专利权）人>=云南瑞升烟草技术（集团）有限公司;云南昆船瑞升科技有限公司

<发明（设计）人>=刘维涓;车靖;段孟;李正勇

<申请日>=2008.05.20

<地址>=650106云南省昆明市高新技术产业开发区科医路41号

<摘要>=本发明公开了一种卷烟增香方法，以及一种增香再造烟叶及其制备方法。将香料植物与烟草原料混合后用水浸泡萃取，分离萃取液和不溶物，采用常规造纸法再造烟叶技术，将不溶物制成基片；萃取液经低温真空浓缩处理后浸涂到所述基片上，得到增香再造烟叶；按产品设计将所述的再造烟叶添加到卷烟配方中即可实现卷烟增香。该方法扩大了香料植物的使用范围，提高了香料植物原料的利用率。由于不会对卷烟生产线造成污染、加入量易于调控、加入方式不受香料植物自然形态的影响，具有良好的市场应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200610082102.8

<名称>=喷雾自然风干燥废水处理方法

<申请（专利权）人>=乌鲁木齐金穗剑技术开发有限公司;

<发明（设计）人>=熊金强;薛嘉日;翟建;陈锦;刘剑锐;齐红

<申请日>=2006.05.12

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路40号汇轩小区写字楼10－8号

<摘要>=一种喷雾自然风干燥废水处理方法，涉及一种利用风和阳光等自然条件对工业废水进行残液的富集处理技术，对废水进行开放式雾化风干。本发明的优点在于，显著降低废水处理的投入和处理能耗，技术方案简便实用，采用对空喷雾方法干燥废水，处理机理符合环境保护要求，易于推广。以电费0.45元/KWh计，对于在原油加工过程中产生的大量碱渣，处理成本3－7元/立方米；对于生产大豆蛋白企业的乳清废水，从该废水中蒸发一吨水能耗为1.9元，也即处理一吨废水的费用不会超过2元。本发明投资和运行成本低，广泛适用于排出量较大的如石油、化工、造纸等各种工业废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN200710113201.2

<名称>=一种利用高能辐射漂白纸浆并同时降解废水COD的工艺

<申请（专利权）人>=李方正

<发明（设计）人>=李华全;李方正

<申请日>=2007.09.17

<地址>=262200山东省诸城市繁荣东路175号

<摘要>=本发明涉及一种利用高能辐射漂白纸浆并同时降解废水COD新工艺，适用于制浆造纸的

纸浆漂白和制浆污水中COD的降解。

本发明是这样实施的：将洗涤浓缩后的纸浆加入10％的双氧水(按照绝干浆计算)，然后

将纸浆用清水稀释至5％，将稀释后的纸浆匀速通过高能电子加速器，根据通过量准确计算纸

浆照射时间2-6s，照射时间根据漂白强度和原浆色度高低调节。电子加速器束流能量10MeV，

平均束流功率15kw，束流脉冲宽度14μs，束流脉冲重复频率320Hz，扫描频率10Hz，处理

后纸浆白度81度，废水色度32倍，废水生化比0.67，属高度可生化废水。

<REC>

<申请号>=CN200410050681.9

<名称>=一种利用玉米秆制造全无氯漂白纸浆生产食品包装纸和文化用纸的方法

<申请（专利权）人>=田新;罗少初

<发明（设计）人>=田新;罗少初

<申请日>=2004.10.26

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区太白山路4号3门

<摘要>=本发明属于造纸技术，特别涉及一种利用玉米秆

制造全无氯漂白纸浆生产食品包装纸和文化用纸的方法。以玉

米秆或除髓玉米秆为原料，经切断、除尘、预浸、蒸煮、漂白。

蒸煮剂以亚硫酸铵和亚硫酸钾或亚硫酸钠为主，硫或硫尿为助

剂，尿素和氢氧化钠为缓冲剂。漂白过程以氧气和碱加强的、

用尿素或硫尿保护纤维并活化过氧化氢的两段或多段漂白。全

无氯过程生产玉米秆或除髓玉米秆纸浆，生产与食品、人体直

接或间接接触的全无氯漂白食品包装纸和纸板、文化用纸和纸

板。产品不含有机氯化物，如剧毒二恶英类致癌物质，漂白废

液不含氯离子可进入碱回收，废水可循环利用，节能、节水，

环保效益突出。

<REC>

<申请号>=CN200410103522.0

<名称>=快速清洁制浆生产设备

<申请（专利权）人>=程相武

<发明（设计）人>=程相武

<申请日>=2004.12.30

<地址>=100083北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1706号转

<摘要>=本发明涉及一种快速清洁制浆生产设备。本发明

包括：原料处理装置、催化共聚反应装置、分离洗浆和漂浆装

置、催化剂在线回收装置、水处理回收装置，其中，原料处理

装置与催化共聚反应装置连接；催化共聚反应装置分别与分离

洗浆和漂浆装置连接、催化剂在线回收装置连接；分离洗浆和

漂浆装置与水处理回收装置连接。本发明结构合理，无废液，

免蒸煮，投资少，能耗小、运行费用低，尤其适用于麦草、稻

草、杂木、竹木等造纸原料的生产。

<REC>

<申请号>=CN200510094693.6

<名称>=新型造纸污水净水剂的制作方法

<申请（专利权）人>=戴福寿

<发明（设计）人>=戴福寿

<申请日>=2005.10.01

<地址>=242300安徽省宁国市绿宝花园城一期76号

<摘要>=本发明涉及一种新型造纸污水净水剂的制作方

法，主要为解决现有技术中造纸污水处理成本高，有的处理后

不能达标以及沉渣不能综合利用问题。本发明的制作步骤为：

(a)按重量份将膨润土3－5份，铝矾土2－4份，高龄土1－3

份，硅藻土1－2份，混合后水洗；(b)将水洗后的上层乳浆压

滤成固体，取压滤后的固体5－7份与沸石粉3－5份混合，在

混合物中加入酸溶液搅拌均匀，在40℃－60℃的温度下放置

16－24小时；(c)将经放置16－24小时的混合物进行水洗至pH

值为5－8；(d)干燥、粉碎、包装即为本发明成品。成品吸附

性、聚凝性极强，使用量小，污水处理成本低。效果明显，聚

凝、沉淀速度快，污水处理彻底，尾水可循环利用。沉渣可直

接用于造纸。

<REC>

<申请号>=CN200610039727.6

<名称>=超高分子量聚乙烯制品的配方及其制备方法

<申请（专利权）人>=江苏联冠科技发展有限公司;中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=王德禧;黄学祥;严为群;李猛;陈勇

<申请日>=2006.04.18

<地址>=215624江苏省张家港市锦丰镇三兴白熊路2号

<摘要>=本发明涉及到一种超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制品——如管材和板材的配方及其制备方法，其配方包括如下组份、并且各组份的重量百分比为：超高分子量聚乙烯树脂：92～97，润滑剂：2～7.5，成核剂：0.05～0.7，流变学加工助剂：0.01～0.4。其制备方法是：将所述的各组份计量并充分混合后，加入到按近熔点理念设计加工的单螺杆挤出机中，挤出温度为100－200℃，物料经预热后在模具头中塑化、定型段冷却凝固，最终生产出连续稳定、分子量在250万以上的、直径可达50－200mm的UHMWPE管材或尺寸可达(5－20)×500的板材及异型材。本发明的UHMWPE管材、板材及异型材可广泛应用于化工、矿山、造纸、冶金、煤炭、电力、军事、体育等多种行业和领域。

<REC>

<申请号>=CN200610068658.1

<名称>=植物纤维浆料三段漂白工艺

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=曹云峰;李建华;李忠正

<申请日>=2006.09.01

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇华泰集团

<摘要>=本发明涉及制浆造纸和纺织等工业领域中的浆料漂白工艺技术。流程及条件如下：D段工艺技术：二氧化氯对绝干浆用量为0.2％－2％，浆料浓度3％－15％；温度10－90℃，时间10－120分钟。E<SUB>P</SUB>段工艺技术：氢氧化钠对绝干浆用量为0.5％－5％，过氧化氢对绝干浆用量为0.5％－5％，硅酸钠对绝干浆用量为0.5％－4％，浆料浓度5％－20％；温度10－120℃，时间30－120分钟。P漂白段工艺技术：过氧化氢对绝干浆用量为0.5％－6％，硅酸钠对绝干浆用量为0.5％－5％，氢氧化钠对绝干浆用量为0.5％－5％，浆料浓度5％－20％；温度10－120℃，时间30－240分钟。本发明比常规CEH三段漂白浆料的白度稳定，强度高，漂白损失小。

<REC>

<申请号>=CN200810022901.5

<名称>=一种导布辊辊体的旋拔成型方法

<申请（专利权）人>=葛心民

<发明（设计）人>=葛心民

<申请日>=2008.07.02

<地址>=225200江苏省江都市凡川镇凡东路47号江都印染机械有限公司

<摘要>=一种导布辊辊体的旋拔成型方法，涉及纺织、塑料、造纸、制革等技术领域，尤其涉及纺织印染设备技术领域。先在双层辊坯的不锈钢外辊坯外周设置整体圆形外模，在双层辊坯的冷轧板辊坯内设置外径可控且可转动的定径内圆模，然后将不锈钢外辊坯和冷轧板辊坯同步、同轴向、由同一端向另一端地自同轴转动的外模和内圆模内拔出。本发明是制作质量优良、性能可靠、低蓄能、高精度复合导布辊辊体的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN200810054319.7

<名称>=一种节能环保废物利用干法造纸方法

<申请（专利权）人>=杨扬

<发明（设计）人>=杨扬

<申请日>=2008.08.28

<地址>=300410天津市北辰科技园区淮河道6号

<摘要>=本发明涉及一种节能环保废物利用干法造纸方法。本发明属于造纸技术领域。本发明包括制纸胎、挤压或压延工艺过程，原料制胎，再经烘干、压光或不压光制成纸，其制胎步骤：(1)将废旧的可溶性纤维粉碎或刀开，制成小颗粒或细小纤维作为原材料；(2)将废旧的纸制纤维、木制纤维、草制纤维或苇制纤维粉碎或刀开，制成小颗粒或细小纤维作为原材料；(3)将上述(1)与(2)的原材料混合，通过机械设备加热将可溶性纤维融化，融化后可溶性纤维与纸制纤维、木制纤维或草制纤维融合制成纸胎，或通过热熔涂布法或化学熔法熔解制成纸胎，或将(2)原材料混合，加入粘合剂，粘合成板材。本发明变废为宝，具有工艺简单、成本低，资源消耗和污染少，社会经济效益好等优点。

<REC>

<申请号>=CN96197464.8

<名称>=造纸机中的方法和设备

<申请（专利权）人>=韦尔梅特公司

<发明（设计）人>=海基·伊尔韦斯帕;尤哈·凯霍维尔塔;安蒂·库哈萨洛;约尔马·拉波蒂

<申请日>=1996.09.30

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明涉及一种造纸机或等同物中的方法,在该

方法中通过压榨将水从纸幅(W)或等效物中除去,在压榨阶段,

纸幅或等效物在至少一个压区(P)中得到压榨。在该方法中,在

压榨之后,纸幅(W)或等效物在至少一个基于冲击干燥方法或等效方法的干燥组(R<SUB>P</SUB>)中进行干燥。纸幅(W)被沿基本上为直线的路径或采用大曲线半径导引。在干燥阶段中,在冲击干燥之后,纸幅或等效物在至少一个采用正常单网牵引方式的干燥组(R<SUB>1</SUB>)中干燥。在该方法中,纸幅(W)被从压榨阶段以封闭牵引方式传递到干燥阶段。纸幅(W)被从压缩阶段(P)传递到干燥阶段中的单网牵引的区域(R<SUB>1</SUB>),使纸幅(W)被不断地支承在至少一个支承表面(112,313)上。另外,本发明还涉及一种造纸机或等效物中的设备,该造纸机具有至少一个压区(P)和至少两个干燥组(R<SUB>P</SUB>,R<SUB>1</SUB>)。在该设备中,纸幅(W)或等效物具有从最后压区(P)至第一干燥组(R<SUB>P</SUB>)的封闭牵引方式。纸幅(W)或等效物具有一基本上为直线的牵引方式或具有大曲线半径的牵引方式通过第一干燥组。压榨部中的最后压区(P)和干燥部中的第一干燥组(R<SUB>P</SUB>)在造纸机中布置成,在其从压榨部至干燥部中的采用正常的单网牵引的第一组(R<SUB>1</SUB>)的行进过程中,纸幅(W)或等效物不断地受到至少一个支承表面(112,313)的支承。

<REC>

<申请号>=CN98810823.2

<名称>=用于从水分散体中除去颗粒的改性阳离子淀粉组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·H·莫菲特

<申请日>=1998.10.23

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=如果存在可溶性铝化合物的话,由两性或阳离子

淀粉和某种聚丙烯酰胺一起蒸煮所制得的改性淀粉在造纸中

具有改进的性能。

<REC>

<申请号>=CN200810015682.8

<名称>=一种粗毛栓菌及其培养方法与应用

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=黄峰;张海波;张应龙

<申请日>=2008.04.14

<地址>=250100山东省济南市历下区山大南路27号

<摘要>=本发明公开了一种耐热性漆酶产生菌株粗毛栓菌(Trametes hirsuta)1g－9及其培养方法与应用，属于微生物技术领域。该菌株保藏编号为CGMCC No.2422；本菌株可通过麸皮浸出液斜面培养基或者PDA固体斜面培养基活化，通过麸皮浸出液发酵培养基扩大培养；本菌株可应用于工业造纸、纸浆改性、造纸污水处理、印染污水处理、食品工业、饮料行业、服装行业、有机合成行业中。

<REC>

<申请号>=CN200310105673.5

<名称>=造纸中水脱色技术

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=杨雪琴;李建华;朱万亮;马厚悦;庄耀礼

<申请日>=2003.11.19

<地址>=257325山东省东营市广饶县大王镇

<摘要>=本发明公开了一种利用白泥和炉渣进行的造纸

中水脱色技术。其技术方案是利用造纸工艺碱回收后产生的白

泥，加入中水中，调节中水的pH值，同时利用白泥起到引进

“晶核”，在加入絮凝剂后所产生的絮聚颗粒增大，增加絮聚

颗粒的快速沉淀，达到泥水的良好分离，并且污泥的滤水性也

比较好；加入炉渣，利用炉渣的多孔、表面积大的特性，再对

以上清夜中的残余有色物质进行吸附过滤处理，再次脱色。本

发明的技术简单，以废治废，降低污水治理成本。脱色后的水

质达到：CODcr70－80mg/L，色度为8倍，可用于黑浆的洗涤，

替代清水的用量。

<REC>

<申请号>=CN200310108676.4

<名称>=丁香甙的提取方法

<申请（专利权）人>=浙江工业大学

<发明（设计）人>=颜继忠;童胜强

<申请日>=2003.11.12

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区

<摘要>=本发明提供了一种丁香甙的提取方法，所述的提

取方法包括：以瑞香科结香属植物结香Edgeworthia Chrysantha

Lind1.的植物碎片为原料，以提取剂浸渍提取出含丁香甙的粗

提物，所述提取剂可为热水或乙醇或甲醇；再将所述丁香甙的

粗提物进行多次分离，制得丁香甙。这种方法制得丁香甙的收

得率高，提取方法简便易行，成本较低。且原料资源充足，更

好的是可用以结香植物造纸过程中产生的浸渍液来提取丁香

甙，避免了资源的浪费，该方法提取分离所得丁香甙纯度高，

有利于对丁香甙作进一步的药理、临床研究。

<REC>

<申请号>=CN200810017905.4

<名称>=碳纤维屏蔽纸的制备工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=张美云;钟林新;郭慧萍;董艳晖

<申请日>=2008.04.08

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=一种碳纤维屏蔽纸的制备工艺，本发明将短切碳纤维和植物纤维按照一定的比例混合，添加一定量的分散剂和消泡剂，在疏解器上进行分散，在纸页成型器中抄造成纸。在保证材料轻量化的同时能够赋予纸张良好屏蔽性能，且工艺简单，能够充分利用造纸工业大规模生产的优势。而且可以通过调节碳纤维含量和定量来控制纸张的导电屏蔽性能，代替传统导电屏蔽材料并弥补其不足，成为一种高性能的导电材料。且按照本发明的方法制备的屏蔽纸具有优良电磁波屏蔽性能，在100KHz～1500MHz处的屏蔽效能均大于30dB，最高可达50dB，完全可以用于一般商业或电子产品的防辐射和抗干扰。

<REC>

<申请号>=CN200810030459.0

<名称>=碱法零残碱常压或低压蒸煮高浓制浆方法

<申请（专利权）人>=晏永祥;

<发明（设计）人>=晏永祥

<申请日>=2008.01.11

<地址>=410000湖南省长沙市赤岭路45号长沙理工大学化学与环境工程学院

<摘要>=一种碱法零残碱常压或低压蒸煮高浓制浆方法，通过在蒸煮过程中添加催化剂和制浆过程中使用双螺杆搓揉挤压制浆机，使碱法制浆蒸煮过程能在常压或低压下进行，且黑液中没有残碱，蒸煮、洗涤和漂白制浆过程中，浆料始终可保持较高的浓度，所制得的纸浆能满足造纸需要。其中催化剂选自氢氧化镁、氢氧化钾、硅酸钠、硫化钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、尿素中的一种或几种。本发明使制浆造纸厂无需专用的制浆蒸煮设备和高压锅炉，制浆过程中，浆料始终保持较高的浓度，黑液浓度高，数量少，能耗低，无需建设投资巨大的碱回收工程，且使黑液用于制备质量优良的有机肥或其他化工产品成为可能，适于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200810139429.3

<名称>=纸管原纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=潍坊凤凰纸业有限公司

<发明（设计）人>=葛茂胜;李祖全;宫金玲;南文梅

<申请日>=2008.09.06

<地址>=261031山东省潍坊市奎文区则尔庄路6号

<摘要>=本发明公开了一种纸管原纸，用纤维浆料经抄纸方法制造而成，该纸管原纸的紧度为0.8～0.88g/cm<SUP>3</SUP>。本发明还公开了一种制造纸管原纸的方法，以纤维浆料为原料，包括打浆步骤、辅料添加步骤、上网脱水步骤、压榨步骤、干燥步骤和压光步骤，在所述的干燥步骤中，包括一个半湿压光分步骤，所述的半湿压光分步骤是在湿纸页的含水率达到成品纸页所要求的含水率之前，对湿纸页施加压力的步骤。该方法不仅制浆污染负荷小，成本低，而且原纸的紧度高，纤维结合强度高，由此生产出的纸管适合在高速高强或高速高抗压的条件下使用。

<REC>

<申请号>=CN200810140499.0

<名称>=利用天然植物葫芦生产食用餐具的方法

<申请（专利权）人>=郑保来

<发明（设计）人>=郑保来

<申请日>=2008.07.07

<地址>=450052河南省郑州市二七区铁路花园街55号郑州中原铁道工程有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种利用天然植物葫芦生产食用餐具的方法，包括下述加工步骤：选取成熟葫芦为原料，按照餐具的尺寸在葫芦上截取一定的长度，将截口修磨圆滑作为餐具主体；在葫芦体上截取与餐具主体底径相适应的环形圈用做底座，将其一面自外向内修出一环形坡口，在环形坡口处涂上胶黏剂，将餐具主体的底部放置在环形坡口上粘接结实，清除其内部籽瓤，各棱沿修磨圆滑即可。由于葫芦无毒无味，使用非常安全；用废的餐具能自然降解，不会污染环境，是真正的环保型餐具。用葫芦制造食用餐具方法简单、工艺流程短，既能大规模工业化生产，又可家庭化小规模加工，生产过程中消耗能源少，下脚料还可制造胶合板、造纸、做燃料，不会产生二次环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200810234476.6

<名称>=乙炔法生产醋酸乙烯工艺的催化剂及制备方法

<申请（专利权）人>=江苏索普（集团）有限公司;中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=宋勤华;袁国卿;邵守言;凌  晨;钱庆利;曹宏兵;闫  芳;闫丰文;高元明;郭存悦

<申请日>=2008.11.14

<地址>=212006江苏省镇江市丹徒长岗

<摘要>=本发明公开了一种以醋酸和乙炔为原料制备醋酸乙烯的催化剂

及其制备方法。该催化剂以造纸酸析木质素为原料制备的活性炭为载

体，负载醋酸锌所形成，在制备醋酸乙烯的反应中具有良好的活性。

<REC>

<申请号>=CN200680016807.8

<名称>=含阳离子交联淀粉的淀粉组合物及其用途

<申请（专利权）人>=卡吉尔公司;

<发明（设计）人>=K·R·安德森;D·E·加利

<申请日>=2006.05.16

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=公开了包含至少一种阳离子交联蜡质淀粉和另一淀粉的阳离子交联淀粉组合物。还公开了包含该淀粉组合物的纸产品。该纸产品通常以具有改进的内结合强度为特征。该淀粉共混物在造纸法中的应用通常产生改进的纸配料滤水和保留(retention)性。还公开了含有本公开的淀粉组合物的涂料制剂。还公开了制造该组合物的方法。

<REC>

<申请号>=CN200710063079.2

<名称>=一种纳米负载控释型香料及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学;

<发明（设计）人>=陈建峰;王洁欣;丁浩旻

<申请日>=2007.01.26

<地址>=100022北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=一种纳米负载控释型香料及其制备方法属于香料的制备领域。微胶囊技术的香料产品往往稳定性较差，产品的缓释性能不够理想，留香时间短，应用的局限性很大；而性能好的产品，工艺复杂、价格比较昂贵。本发明旨在提供一种工艺简单，香气释放持久的负载有香料的多孔空心二氧化硅控释体系。将具有不同香味的香料或香精溶解于适当有机溶剂中，然后将具有多孔空心结构的纳米二氧化硅载体放入其中进行浸渍或置于自制装置中进行吸附，最后经过滤干燥得到负载有香料分子的多孔空心控释体系。本纳米负载控释型香料适用于家用、人造织物、造纸或空气净化等领域，可以起到很好地固香作用和延长香气的有效释放周期。

<REC>

<申请号>=CN200810018063.4

<名称>=果渣纤维用于抄造果渣纸的制备工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=党育红;李鸿魁;李新平;杜敏

<申请日>=2008.04.25

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=果渣纤维用于抄造果渣纸的制备工艺，首先将干果渣或湿果渣疏解；然后将木浆或取苇浆打浆机中打浆处理；最后将果渣和木浆或苇浆混合，然后加入松香胶，硫酸铝，PAM，按照一次成形的方式抄造。本发明通过将果渣纤维与植物纤维混合进行抄造。对果渣纤维进行糖份洗涤、轻度疏解及筛选净化预处理，与经过处理的植物纤维按先后顺序疏解混合，加入化学助剂，采用常规成形方式抄造成纸。产品使用后容易分解，不易污染环境，同时减少果渣废弃物对环境的污染，可焚烧或做堆肥，亦可回收重新造纸，可用于普通食品包装。

<REC>

<申请号>=CN00123278.9

<名称>=一种利用大麻全杆制造全无氯漂白纸浆、纸和纸板的方法

<申请（专利权）人>=沈阳市天然纤维研究所

<发明（设计）人>=罗少初;霍庆元

<申请日>=2000.11.21

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区太白山路4号

<摘要>=本发明属于造纸技术,更准确的说是一种利用大

麻全杆制造全无氯漂白纸浆、纸和纸板的方法。利用大麻全杆

制造全无氯纸浆的方法,以大麻全杆为原料,经切断、除尘、预

浸后,投入蒸煮器;蒸煮剂采用,亚硫酸铵和硫酸钾,缓冲剂为尿

素,和助剂,助剂可以是蒽醌或硫。漂白过程,本发明是用尿素活

化过氧化氢工艺。利用创新的中性亚硫酸盐做为蒸煮剂,工业废

液易于生化处理,并可以综合利用,有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN02821148.0

<名称>=纸材料制造中的氧化酶

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=金·博尔奇;尼尔·弗兰克斯;亨里克·伦德;徐辉;罗菁

<申请日>=2002.10.17

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=脂肪酸氧化酶在制造纸材料，例如纸、挂面纸板、

瓦楞纸板、薄页纸、毛巾纸、瓦楞纸箱或盒中的用途。脂肪酸

氧化酶的实例是EC 1.13.11.类的氧合酶，包括其子类中的任何

一种酶，例如EC 1.13.12类的脂肪氧合酶。这些酶的效果是减

少沥青沉积，也在纸浆和生成的纸材料上发现漂白和脱墨效

果。脂肪酸氧化酶可以与基质、蛋白酶、脂肪酶、木聚糖酶、

角质蛋白酶、氧化还原酶、纤维素酶、内切葡聚糖酶、淀粉酶、

甘露聚糖酶、甾酯酶和/或胆甾醇酯酶或表面活性剂和其它佐剂

一起使用。

<REC>

<申请号>=CN200310103246.3

<名称>=一种木聚糖酶及其生产方法与专用生产菌株

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=董志扬;毛爱军;祝令香

<申请日>=2003.11.03

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一条13号

<摘要>=本发明公开了一种木聚糖酶及其生产方法与专

用生产菌株，本发明提供的生产木聚糖酶的巴氏毕赤酵母，是

基因组中包含有与序列表中序列1的DNA序列至少90％同源

性或相同性的DNA序列的巴氏毕赤酵母。巴氏毕赤酵母(Pichia

Pastoris)PGX722是基因组中包含有序列表中序列1的DNA序

列的巴氏毕赤酵母，已于2002年11月19日保藏于中国微生

物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC)，保藏

号为CGMCC № 0836。本发明所提供的由巴氏毕赤酵母

(Pichia Pastoris)PGX722 CGMCC№0836产生的木聚糖酶具有

高的酶活力，在造纸、食品及饲料工业中将得到广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200310105477.8

<名称>=二级生化处理后的造纸中段水处理方法

<申请（专利权）人>=杨秀强

<发明（设计）人>=杨秀强;杨华

<申请日>=2003.11.03

<地址>=250013山东省济南市历下区历山路50号

<摘要>=本发明公开了一种二级生化处理后的造纸中段

水处理方法，首先在中段水中加酸，使其pH值达到2－6，再

将加酸后的中段水泵入反应器中，反应器中加入填料，其填料

为铁屑，使加酸后的中段水与填料在有氧状态下进行反应，反

应时间为10－120分钟，反应完毕后将水排出即可。它能使经

过二级生化处理后的造纸中段水的排放标准有较大提高，其中CO<SUB>cr</SUB>≤150mg/ml，色度≤5，pH＝6－9，并有造价低、易操作等优点。

<REC>

<申请号>=CN200310118373.0

<名称>=一种血红密孔菌GW菌漆酶的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=郭林;王文惠;张虎成;李伟

<申请日>=2003.11.25

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一条13号

<摘要>=本发明公开了一种血红密孔菌GW(CGMCC

NO.1008)菌株与其他已知生产漆酶的同类及其亲本菌株不同。

还提供了通过发酵培养该菌制备漆酶的方法。该菌株的双核菌

丝产酶能力可以高达43U/mL。漆酶氧化的底物包括：酚类及

其衍生物、芳胺及其衍生物、芳香羧酸及其衍生物等，为此，

本发明的意义在造纸制浆生物漂白和废水处理中、木材加工行

业中替代化学胶合剂发挥着重要的作用。

<REC>

<申请号>=CN200710110833.3

<名称>=以涂布损纸为原料生产羧甲基纤维素钠的方法

<申请（专利权）人>=北京盖雅技术中心有限公司;北京大学

<发明（设计）人>=吴绍祖;倪晋仁;何霄嘉;王玉枝

<申请日>=2007.06.11

<地址>=100871北京市海淀区中关村北大街116号北京大学科技园2号楼2205室

<摘要>=本发明提供的是一种以涂布损纸为原料来生产羧甲基纤维素钠的方法。包括原料预处理、碱化、(压滤、)醚化、中和、醇洗、甩干、烘干和粉碎，所使用的造纸污泥含水率≤80％，纤维含量≥80％(质量分数)。本发明原料来自造纸工业的废弃物，工艺步骤简洁，不产生二次污染且生产成本低。本发明提供的方法开辟了涂布损纸资源化利用的新途径。本发明还涉及由所述方法得到的回收产品。

<REC>

<申请号>=CN200910015773.6

<名称>=造纸助流剂(白纸)

<申请（专利权）人>=殷邗清

<发明（设计）人>=殷邗清

<申请日>=2009.05.31

<地址>=221400 江苏省新沂市新安镇华夏小区10巷57号

<摘要>=本发明常用于造纸行业的白纸生产，能使浆中纤维更均匀，导致纤维间及纤维与高分子间结合点增加，从而提高纸张干强度。并可有效地提高纸的耐折度等性能指标，且白度、均匀度、平滑度等都有一定程度的提高，同时改善纸页的两面性，改善其印刷适应性。本发明的主要成分有：聚丙烯酰胺干粉、分析纯次氯酸钠、分析纯盐酸、分析纯烧碱、水，均为我国化工行业允许使用的原料。

<REC>

<申请号>=CN200510118929.5

<名称>=一种新型多功能氢钙光膜增白保质剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=苏幸全

<发明（设计）人>=苏幸全

<申请日>=2005.10.27

<地址>=547500广西壮族自治区巴马县巴马镇新建路250号

<摘要>=本发明公开一种新型多功能氢钙光膜增白保质

剂及其制备方法，旨在提供一种常温水糊化、胶液透明、细腻、

平滑、黏度高、粘合力大、流动性、溶解性好，且有较好的乳

化，稳定和渗透性，不易腐败霉变，同时具备悬浮、增稠、增

韧、胶黏、增白、保水、成膜、赋形及表面处理性能，在农业

农药、医药工业，食品工业，建筑使用制造业，纺织工业，石

油钻井、造纸印刷工业，日用化工业，铸造行业领域中有广泛

的用途，是一种高品质的辅料和产品，适合制造行业使用和运

用。

<REC>

<申请号>=CN200580049358.2

<名称>=刀片装置以及制造刀片装置的方法

<申请（专利权）人>=阿尔巴尼国际公司;

<发明（设计）人>=汉斯·林德马克;尤哈·蒂利卡

<申请日>=2005.03.31

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明涉及一种在打浆和造纸过程中使用的工业刀片以及制成这种刀片的方法。该工业刀片典型地是刮刀刀片，并由多个织物层进行加工，各所述织物层由聚酰胺和共聚多酯的混合物形成，由此形成粗毡。对该粗毡的边缘涂覆聚氨酯，并在涂覆的边缘以一定角度切割该粗毡。

<REC>

<申请号>=CN200510125633.6

<名称>=脱渣性优良的含铌不锈钢药芯焊丝

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=魏琪;栗卓新;赵雁潮;李国栋;崔丽

<申请日>=2005.12.02

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=脱渣性优良的含铌不锈钢药芯焊丝属于材料加工的焊接领域。现有不锈钢药芯焊丝生产中，没有解决在药芯中加入铌后在焊接中产生的严重粘渣问题。本发明提供了一种脱渣性优良的含铌不锈钢药芯焊丝，其特征在于，所述的药芯包括以下质量百分比的物质：6－8％的铌铁，15－35％的金红石，5－10％的硅锰铁，6－12％的Al－Mg合金，5－15％的锆英石，0.5－3％的石英，4－10％的长石，20－25％的金属铬，8－10％的金属镍，3－10％的铁粉，1－4％的Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>，0.5－4.5％的Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，并且硅锰铁、铝镁合金质量比为0.8～1。所发明的焊丝药芯脱渣容易，电弧稳定，飞溅颗粒极少且细小，焊缝成形美观，焊接工艺性能优良，运用于航空、化学、石油化工、食品、造纸等领域的不锈钢的焊接。

<REC>

<申请号>=CN200910064387.6

<名称>=一种管材的制作方法

<申请（专利权）人>=王立俭

<发明（设计）人>=王立俭

<申请日>=2009.03.05

<地址>=455004河南省安阳市殷都区文峰大道566号院1号楼7号

<摘要>=一种管材的制作方法材料是用植物粉末原料制作。它是用挤压设备挤压

成型，冷挤压工艺是将植物粉末和粘合剂搅拌均匀后，放入挤压设备中，用

5-20T液压机挤压成型。加工工艺也可用热挤压工艺，将植物粉末加热至

230-270℃时，放入挤压设备中，用5-20T液压机挤压成型。本发明的有益效

果是：空心管材用植物粉末挤压成型，代替用黄板纸卷制的管材，不但简化了

制作工艺，提高了工作效果。而且减少了造纸过程中造成的环境污染和水资

源的浪费，减少了大量工业垃圾。

<REC>

<申请号>=CN90109033.6

<名称>=硅溶胶，生产硅溶胶的方法及硅溶胶的用途

<申请（专利权）人>=埃卡诺贝尔公司

<发明（设计）人>=约翰逊·H·艾里克;拉斯逊·B·伏德玛

<申请日>=1990.11.09

<地址>=瑞典苏特

<摘要>=本文介绍了一种硅溶胶，它含有高含量微粒凝胶

和已铝改性的高比表面积的颗粒。溶胶的制造方法

可包括对水玻璃溶液酸化、在含一定的干物质时碱

化、颗粒生长和铝改性。溶胶特别适于在造纸工业中

与阳离子聚合物结合作为添加剂。

<REC>

<申请号>=CN200710014466.7

<名称>=无污染物排放的瓦楞原纸生产工艺

<申请（专利权）人>=姜自强

<发明（设计）人>=姜自强

<申请日>=2007.06.06

<地址>=276038山东省临沂市兰山区社会福利天宇纸厂

<摘要>=本发明属于造纸行业，涉及一种瓦楞原纸的生产工艺，特别是一种利用废旧纸箱及杂纸再生瓦楞原纸、无废液排放的生产工艺。本发明的要点是：在纸浆进入网部之前进行充分搅拌，使聚合的“腐变”物充分破碎，本发明利用新的处理工艺，可无污染物排放，从而达到环保、节水的目的。

<REC>

<申请号>=CN00817374.5

<名称>=阳离子改性的白颜料,其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=J·M·法拉;A·C·杰克逊;A·S·廷达尔

<申请日>=2000.12.19

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=一种微粒形式的阳离子改性白颜料(W)，基本由

粒径为0.1－40μm的微粒无机白颜料(M)和涂敷的水溶性阳离子交联聚合物(P<SUB>A</SUB>)组成，该聚合物包含以盐形式的季铵基团，可在导致至少部分交联的条件下，通过环氧氯丙烷或环氧氯丙烷衍生物或前体与胺的反应获得，任选与阴离子荧光增白剂(B)结合和其中(B)对(P<SUB>A</SUB>)的摩尔比使得总聚合物(P<SUB>A</SUB>)的阳离子电荷数高于总阴离子荧光增白剂(B)的阴离子电荷数，令人惊奇地在各种技术领域，特别是在造纸中用作阳离子白颜料。

<REC>

<申请号>=CN200310123631.4

<名称>=纸塑复合材料分离方法

<申请（专利权）人>=江敦录

<发明（设计）人>=江敦录

<申请日>=2003.12.15

<地址>=116113辽宁省大连市甘井子区大连湾苏家小学(王君)

<摘要>=本发明所述的纸塑复合材料分离方法是将废旧

的复合在一起的纸塑材料进行分离，使纸和塑料分离开以便分

别进行再生的方法。本发明是将纸塑复合材料的纸面平放置加

热板上，通过加热板加热；其加热温度在150℃～280℃之间；

加热时间20秒～50秒之间，通过加热使纸塑复合材料上的塑

料收缩变形与纸面分离。本发明的应用可以将过去无法处理的

废旧纸塑料袋进行分离，从而使废纸可以再生。可利用制浆造

纸；废旧塑料可再生造粒，注塑成新的塑料产品。故将废旧的

纸塑材料变废为宝，并解决了环保问题，所以具有巨大的经济

效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200410052441.2

<名称>=盘磨机打浆稳压方法及其装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=李世扬;朱小林;曹国平;雷利荣;李广胜

<申请日>=2004.11.30

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明提供一种盘磨机打浆稳压装置，其设置在

盘磨机前并与盘磨机入口相连接，包括进浆管、稳压塔、溢流

管、控制阀、出浆管，所述进浆管与稳压塔的靠近顶部开口处

相连接，所述溢流管连接于稳压塔的顶部，其管径大于进浆管

的管径，控制阀安装于溢流管上。前述装置通过稳压塔的高度

控制打浆压力或由控制溢流口开度来控制打浆压力。本发明可

明显消除和减少来浆的流量和压力的波动，使盘磨机打浆时处

在一个相对稳定的流量和压力下工作，得到稳定的打浆质量，

使打浆质量不稳定率降低80％以上，降低能耗5％～15％，具

有组成构件少，制造容易，装配简单，实施方便的优点，其生

产成本要远低于现有的动态控制系统，可在制浆造纸行业大规

模推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200410085257.8

<名称>=阳离子改性的白颜料，其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务（BVI）有限公司

<发明（设计）人>=J·M·法拉;A·C·杰克逊;A·S·廷达尔

<申请日>=2000.12.19

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=一种以微粒形式的阳离子改性白颜料(W)，基本

由粒径为0.1－40μm的微粒无机白颜料(M)和涂敷的水溶性阳

离子交联聚合物(PA)组成，该聚合物包含以盐形式的季铵基

团，其可在导致至少部分交联的条件下，可通过如下方式获得：

将低官能脂族醇与环氧氯丙烷的氯封端加成产物与至少双官

能的仲胺或叔胺反应，和任选进一步采用叔胺反应任何未反应

的氯。令人惊奇地在各种技术领域，特别是在造纸中用作阳离

子白颜料。

<REC>

<申请号>=CN200710115244.4

<名称>=板式降膜蒸发器的除垢方法

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=李树俭;刘守辉;闫成珉;李延臣;于传勇

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省聊城市临清市西门里街297号

<摘要>=一种板式降膜蒸发器的除垢方法，属于制浆造纸技术领域，该方法是首先用含NaOH浓度为70－90g/l的白液把板式降膜蒸发器换热板完全浸泡，在压力0.1－0.15MPa、温度110－130℃的情况下碱煮6－10小时，使纤维垢松软；然后再用压力为400－500Kg/cm<SUP>2</SUP>的高压水枪进行清除其换热板表面的纤维垢。它能够高效、彻底地除去换热板所结纤维垢。与传统方法相比，本方法除垢周期由一个月延长到三个月，每次除垢时间可缩短一半，除垢彻底，板式降膜蒸发器效率大幅度提高，从而提高了设备的生产能力。

<REC>

<申请号>=CN02262313.2

<名称>=一种新型造纸网

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=杨建桥;张宏;吴桂霞;杨军

<申请日>=2002.10.14

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于各类造纸机的专用造

纸网。原有造纸网多用铜制造，耐磨性较差、使用寿命较短、

运行成本较高。本实用新型在金属铜制成的造纸网的表面涂覆

一层金属材料，获得一种双层结构的造纸网。使得造纸网具有

较高的耐磨性，延长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN96248225.0

<名称>=纸页成型装置

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=一种造纸机的纸页成型装置,它主要由压力流浆

箱、造纸网、成型板、振动器和匀浆辊组成,本实用新型可直接

适用于纸浆浓度为2.5%—3%的高浓度纸浆的抄纸,抄纸脱水负

荷小,动力消耗低,又减少废水排放量。

<REC>

<申请号>=CN88208625.1

<名称>=一种造纸机的传动辊

<申请（专利权）人>=崔坤吉;代钧;侯晏

<发明（设计）人>=崔坤吉;代钧;侯晏

<申请日>=1988.07.14

<地址>=云南省开远市小龙潭发电总厂开远修配厂

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机的传动辊，其特征在

于在辊体表面镶有一层不锈钢层，以克服现有造纸机

传动辊表面镀铜存在的不足之处。本实用新型具有

加工简单，机辊使用寿命长且辊体表面无缺陷等优

点。采用本实用新型，可保证产品质量，降低生产成

本，延长传动辊的使用寿命，提高生产率，是造纸行

业较为理想的传动设备。

<REC>

<申请号>=CN03225147.5

<名称>=环保网芯纸

<申请（专利权）人>=刘洪喜

<发明（设计）人>=刘洪喜

<申请日>=2003.04.15

<地址>=529000广东省江门市良化里40号

<摘要>=环保网芯纸，它包括有通常造纸适用的辅助添加

材料和适当的造纸工艺流程，采用植物质纤维带或可降解质塑

料纤维带织网为芯料将造纸生产时排出的含木质素废浆和造

纸辅料拌和相粘结合在织网块上，极大地提高了纸张的扩拉张

力，使造纸生产排出来的木质素短纤维和废料得于充分利用。

<REC>

<申请号>=CN94239751.7

<名称>=一种造纸成型网

<申请（专利权）人>=程明安

<发明（设计）人>=程明安

<申请日>=1994.11.28

<地址>=313100浙江省长兴县吴山乡庙台小学转交

<摘要>=一种圆网造纸机中的成型网。它由经线与纬线

织成，其特征在于经线与纬线之间的夹角α为0°

＜α＜90°。本实用新型仅对原成型网的经纬线组

织夹角进行改进，未改变成型网的材质和整体结构，

不影响原生产工艺，改造成本低，而改进后的成型网

大大提高了成纸质量。

<REC>

<申请号>=CN03260349.5

<名称>=造纸超级压光机用树脂底辊

<申请（专利权）人>=大宇制纸有限公司

<发明（设计）人>=栗霄波;郑海东

<申请日>=2003.07.29

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区光华街8号

<摘要>=造纸超级压光机用树脂底辊，它是在已有的底辊

辊芯(1)外壁包有树脂包覆层(2)。它具有硬度高、使用周期长、

易消除纸面的麻点及料点纸病，不需要运转磨合期，成本低的

优点。

<REC>

<申请号>=CN200320107786.4

<名称>=一种造纸施胶机接料盒

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=王伟民;蒋有新

<申请日>=2003.12.20

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园技术中心

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸施胶机接料盒，它包

括支架和喷淋水管，其特征是在支架上安装喷水管的一侧安装

有挡板，采用本实用新型可以防止涂料和胶料飞溅到纸页上，

造成纸页报废，同时可以减少操作人员的工作量。

<REC>

<申请号>=CN00244191.8

<名称>=无水造纸专用成型器

<申请（专利权）人>=方力平;华伟达;程怡群

<发明（设计）人>=方力平;华伟达;程怡群

<申请日>=2000.08.01

<地址>=311400浙江省富阳市铁疗家属区2幢501室

<摘要>=一种无水造纸专用成型器,它有一器体,器体内设

置有一可转动的滚筒式筛网,其下设置有一输送带式造纸长网,

在器体的上和或下部设置有一个向下吹风或吸气的口,并且它

连通于气压泵,在所述滚筒式筛网的两端至少有一端设置有连

通于送料器的进料口,用于无水造纸工艺中。

<REC>

<申请号>=CN92202328.X

<名称>=盖网成型器

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1992.02.02

<地址>=天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种造纸长网成型器，包括流浆箱、成型辊、案

辊、成型网，成型辊是圆网笼，圆网笼下部浸入接水

盘。可以有两套成型器相对向重叠安装，上成型网的

导辊位置在下成型网的圆网笼上方的网面上，在下成

型网的网案全程由上成型网覆盖下成型网形成盖

网。本实用新型盖网成型器可解决网速、浆速不一致

的问题，使成纸均匀度高。

<REC>

<申请号>=CN92211542.7

<名称>=造纸沟纹式压浆胶轴

<申请（专利权）人>=山东省滕州市胶轴厂

<发明（设计）人>=罗文辉;朱应力

<申请日>=1992.04.07

<地址>=277513山东省滕州市文昌路南

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械上用的压浆胶

轴。它由金属芯轴(1)、粘接层(2)和橡胶层(3)组成，

其技术要点是：在橡胶层(3)的外表面设有沟纹槽

(4)。在该胶轴上加工出的沟纹槽(4)可以是矩形沟

纹槽，也可以三角形沟纹槽。本造纸沟纹式压浆胶轴

不但可以提高造纸的质量，而且可以使造出的纸上有

与胶轴表面相一致的暗纹，提高纸的档次。

<REC>

<申请号>=CN97236726.8

<名称>=复合造纸毛毯

<申请（专利权）人>=倪正兴

<发明（设计）人>=倪正兴

<申请日>=1997.08.01

<地址>=226132江苏省海门市三条桥造纸毛毯厂

<摘要>=复合造纸毛毯,有一基层,基层上叠合有一层细丝

编织网,在基层及细丝编织网上覆有毛层。优点:不易被污染;脱

水性好,有利于提高造纸机车速;不会在纸上留下毯痕,有利于提

高纸张质量,强力大,规格稳定，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN00202288.5

<名称>=造纸微纤回收装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松;金祥福

<申请日>=2000.01.21

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13幢－1黄姿秀转

<摘要>=一种造纸微纤回收装置,其特征是由混凝筒、加药

器、沉砂筒、搅拌器等所构成,它能将造纸污泥中的微纤全部回

收,用于再造纸。造纸污泥进入装置后,先经沉砂分离器分离出

微纤;再添加高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺)进混凝器絮凝架桥

后送回纸浆槽与新浆按比例(10—15%)混合后再造纸。

<REC>

<申请号>=CN02238684.X

<名称>=造纸打浆磨片和精浆机定子转子

<申请（专利权）人>=吴和岭

<发明（设计）人>=吴和岭

<申请日>=2002.06.13

<地址>=614000四川省乐山市中区柏杨路体育馆永丰住宿楼2栋4楼2号

<摘要>=一种用于纤维打浆并能使纤维均匀的切断和分

丝帚化的造纸打浆机磨片和精浆机的定子、转子，它由磨齿、

挡圈、磨盘、固定螺孔组成，特征是磨齿与磨盘的夹角α为一

倾角，0＜α＜90°。其安装结构分别与普通打浆机磨片和精

浆机的定子、转子兼容。其适宜的打浆浓度相对普通磨片较高，

打浆度上升相对较慢，打浆能耗低，寿命长，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN99200503.5

<名称>=一种无毯痕造纸毛毯

<申请（专利权）人>=徐州工业用呢厂

<发明（设计）人>=王新文;傅玲;韩邦春

<申请日>=1999.01.19

<地址>=221006江苏省徐州市湖北路30号

<摘要>=一种无毯痕造纸毛毯。它包括细旦纤维层、中粗

纤维层、复合芯层和粗旦纤维层;其中复合芯层又包括高弹纤维

层和软体基网层。本实用新型设计的无毯痕造纸毛毯可以彻底

消除毯痕而不是减轻毯痕,且消除毯痕的效果不随压力的加大

而改变,效果不随时间的延长而改变;特别是还可以减少容水空

间,减轻回湿现象。本产品通过特殊的热油辊筒定型及化学处理,

毯面无针痕,更平整;而采用羊毛、纤维混合作毛毯的表面层可

以达到防烫、防老化的效果;与同类产品相比平方米克重降低

15—20%,降低毛毯成本10—15%。

<REC>

<申请号>=CN90205627.1

<名称>=水平不锈钢螺旋网带真空洗浆机

<申请（专利权）人>=轻工业部制浆造纸工业技术服务公司

<发明（设计）人>=李振江;宋君伟;李开弟;王宏武;黄平域

<申请日>=1990.04.29

<地址>=071000河北省保定市广济路120号

<摘要>=本实用新型洗浆机其特征是滤网由不锈钢螺旋

网带支托，浆料中黑液在重力和吸滤箱负压作用下分

离后被提取，同时浆料得到洗涤，较之胶带式真空洗

浆机节能，节省占地面积，较之聚酯网带式真空洗浆

机节省网。

<REC>

<申请号>=CN01246916.5

<名称>=造纸黑液双向喷雾干燥器

<申请（专利权）人>=李松

<发明（设计）人>=李松

<申请日>=2001.08.13

<地址>=710069陕西省西安市太白北路甲字1号

<摘要>=造纸黑液双向喷雾干燥器,由干燥器壳体(8)和带

预配料斗的星型加料器(5)构成,在干燥器壳体(8)上配置有黑液

入口(1)、锅炉烟道气进口(2)、黑液干燥物收集斗(3)、压缩空

气管道(4)、混合造粒料出口(6)、水蒸气排出口(7)及压力式雾

化器(9)、(10)。可以将造纸厂里的浓缩黑液通过喷雾干燥,利用

造纸黑液中的有机质与有机质预配料复合成复合肥,达到了治

理造纸黑液的目的。

<REC>

<申请号>=CN02291804.3

<名称>=高温、高效、节能造纸烘缸

<申请（专利权）人>=孟州市金谷食品有限公司

<发明（设计）人>=张善智;卢白建

<申请日>=2002.12.13

<地址>=454761河南省孟州市长店村

<摘要>=高温、高效、节能造纸烘缸。用于造纸行业的干

燥阶段。其结构特点是：缸体内设有一夹层，由轴向隔墙与缸

体相连，形成很多条形油腔。加热介质通过缸体内的供热管

道经形油腔对缸体进行加热。该烘缸可多缸并联或串联使

用。

<REC>

<申请号>=CN200420041632.4

<名称>=一种新型造纸涂布陶瓷刮刀

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=杨建桥;赵红霞;赵红;张宏

<申请日>=2004.03.05

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸机涂布的新型陶

瓷刮刀。原有钢制刮刀耐磨性差、使用寿命短，运行成本较高，

同时严重影响造纸生产过程的连续性。本实用新型在钢制刮刀

的表面涂覆一层陶瓷材料，获得一种双层结构的陶瓷刮刀。使

得造纸机涂布刮刀具有较高的耐磨性，延长其使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN01234166.5

<名称>=一种序批式造纸白水处理系统

<申请（专利权）人>=陈润明

<发明（设计）人>=陈润明

<申请日>=2001.08.18

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区铁路街134号12单元3楼3号

<摘要>=一种序批式造纸白水处理系统,其主处理器是由

多个圆形罐体组合而成,每个罐体集混凝、沉淀功能为一体,间

歇式进水、混凝、静沉、排水、排泥。在运行控制管理器的管

理下,多个罐体有序组合运行使本实用新型成为连续的造纸白

水处理系统。出水水质好,不仅可以大幅度降低造纸耗水量,节

省水资源,而且还可以大幅度降低造纸纸浆损耗量。

<REC>

<申请号>=CN94235672.1

<名称>=造纸黑液混凝液复合脱水过滤机

<申请（专利权）人>=山东省沂水县造纸厂

<发明（设计）人>=刘庆田;马德恒;刘庆光;徐庆利;鞠富林;魏学运;赵焕进

<申请日>=1994.10.29

<地址>=276400山东省沂水县城西

<摘要>=一种造纸黑液混凝液复合脱水过滤机，属污水处

理设备技术领域，它由装于机架前端的上料部分、机

架主体上的脱水部分、机架尾端的卸料部分和机架一

侧的动力传动部分所构成。操作简便，耗能低、效率

高，每天每平米机面可实现20立米黑液的固液分离，

经处理的水可以循环使用。

<REC>

<申请号>=CN97236727.6

<名称>=造纸毛毯平网接头机

<申请（专利权）人>=倪正兴

<发明（设计）人>=倪正兴

<申请日>=1997.08.01

<地址>=226132江苏省海门市三条桥造纸毛毯厂

<摘要>=造纸毛毯平网接头机,有机架,机架上有导轨,导轨

上架有工作头,工作头包括头架主体及装于头架主体上的电

机、由电机经传动机构连接的筘和棕板。将复杂、麻烦的手工

接头工作改变为半自动化操作,接头质量好、速度快,有利于提

高造纸毛毯的生产质量。

<REC>

<申请号>=CN00248458.7

<名称>=一种造纸施胶机引纸装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张春林;周新华;牛作战;刘焕新

<申请日>=2000.09.04

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=造纸施胶机引纸装置,由施胶机,施胶机前的引纸

辊和舒展辊及施胶机后弧形辊,在纸页上下设有托纸板,托纸板

内侧设有吹气管,且托纸板安装方向与纸页需运行方向一致,吹

气管吹出气体方向与纸页运行和改变方向一致,由吹气管吹出

气体和托纸板共同作用控制纸页的运行方向,使纸页经施胶机

施胶后顺利进入施胶机后烘干部。

<REC>

<申请号>=CN95230188.1

<名称>=造纸压光机

<申请（专利权）人>=本溪轻工装备成套公司

<发明（设计）人>=夏英杰;吴大刚

<申请日>=1995.01.26

<地址>=117000辽宁省本溪市明山区解放北二路31号

<摘要>=

造纸压光机，该压光机是对现有的开式压光机的

改进，将已有的压光辊手动提升装置改为上置式电动

提升装置，同时新增设置了内藏式可调杠杆重锤加压

装置。改进后的压光机可减轻操作者的劳动强度，提

高了压光辊的提升速度和整机的工作效率，可对所需

的线压力进行调整，扩大了工艺范围，提高了产品质

量。

<REC>

<申请号>=CN89208632.7

<名称>=多功能碱回收烟气余热锅炉

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1989.06.12

<地址>=广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=本实用新型创造涉及纸浆厂制浆废液燃烧后废

气热量及碱尘的回收设备，它主要由余热锅炉、碱尘

自动分离捕集系统和支座组合而成。主要用于20

吨浆/日以下的小型厂，也可用于30吨浆/日左右

的中型厂。它能使烟气余热转换成蒸汽、热水和热风

供生产使用，烟气余热的利用率高达80％左右。它

还能使烟气中的大量碱尘自动分离、捕集和回炉，它

与文丘里配合。总除尘率约90％，碱回收率提高5

～10％。

<REC>

<申请号>=CN03261558.2

<名称>=一种新型无毯痕造纸毛毯

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=邓炳耀

<申请日>=2003.05.13

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种新型无毯痕造纸毛毯。它包括上层纤维网

层、上层弹性膜材料层、机织底网层、下层弹性膜材料层(按需

要，可不加)和下层纤维网层，弹性膜材料层夹在

纤网层和底网层之间。本实用新型无毯痕造纸毛毯，由于在纤

网层和底网层之间夹入了弹性膜材料层，因此毛毯在针刺加工

工序中，一是可以改善因底网表面不平整而造成毛毯表面不平

整的影响；二是可以消除或减轻因针刺作用造成底网丝断头被

刺针带到毛毯表面，减轻修补工工作量。毛毯结构简单、加工

方便，用于纸机压榨，不留毯痕，与同类产品相比，减轻回湿

现象。

<REC>

<申请号>=CN200620024482.5

<名称>=造纸黑液热风直接蒸发浓缩装置

<申请（专利权）人>=高继民

<发明（设计）人>=高继民

<申请日>=2006.05.20

<地址>=030001山西省太原市纯阳宫21号山西饭店西2楼飞利浦公司

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸黑液处理装置，具体为

造纸黑液热风直接蒸发浓缩装置，解决了现有造纸黑液蒸发浓

缩设备运行维护费用高、处理成本高、体积庞大且造价高等问，

包括蒸发塔体，蒸发塔体底部设置热风进口和出液口，上部设

置进液管束；蒸发塔体顶部设有与废汽管连接的旋流器；还包

括与废气管一端连接的换热塔体，蒸发塔体顶部的旋流器与废

汽管之间增设扩容室。本实用新型体积减少了3/4，造价降低

了4/5；由于采用热风与造纸黑液直接混合蒸发浓缩，避免了

黑液浓缩时硅粘度造成设备结垢的问题，大幅度降低了系统运

行维护费用，从而大大降低了运行成本；将蒸发塔体与换热塔

体有效结合在一起，充分利用了蒸发浓缩过程中的余热，节约

了大量热能。

<REC>

<申请号>=CN88208105.5

<名称>=高效木浆机

<申请（专利权）人>=李召运

<发明（设计）人>=李召运

<申请日>=1988.07.10

<地址>=北京市北京化工学院家属楼九号楼811

<摘要>=是一种以废木材，如：树枝、树叶、表皮、刨花、锯

末为主，兼用棉秆、竹、苇、稻草、麦秸等为原料，用机

械离解的方法制取纸浆的高效木浆机械。本机特点

是，代有承压加热罐，立式，双筒自循环式机械加工。

体积小，耗电省、效率高、取材广、工艺简单，没有污

染，并且可以回收植粉蛋白饲料的新型造纸制浆设

备。

<REC>

<申请号>=CN200620071970.1

<名称>=造纸工艺中用的助剂多点添加设备

<申请（专利权）人>=衣宁;

<发明（设计）人>=皮成忠;衣宁

<申请日>=2006.05.30

<地址>=211121江苏省南京市湖熟镇工业园区丹尼尔(南京)环保科技有限公司.

<摘要>=本实用新型是造纸工艺中用的助剂多点添加设备，在浆料输送管上分布多个助剂添加单元，助剂添加单元由喷嘴、控制阀、单向阀依次相接而成，其中喷嘴接浆料输送管，单向阀接助剂输送管。优点：由于助剂是通过上述设备实现多点加料，提高了加料的均匀度。所述的喷嘴有效地控制注入助剂的流向和流速，确保注入助剂的均匀性；控制阀有效防止浆料的倒流和用于与浆料输送的同步；单向阀在控制阀失控的情况下，防止浆料的倒流。通过注入的助剂均匀地与浆料输送管中的浆料充分反应，确保助剂与浆料输送的同步以及防止浆料倒流现象的发生，整体上保证造纸工艺中助剂添加的稳定性、可靠性，提高工效、保证纸张质量。

<REC>

<申请号>=CN91226281.8

<名称>=造纸蒸煮废热常压回收装置

<申请（专利权）人>=韦廖君

<发明（设计）人>=韦廖君

<申请日>=1991.10.05

<地址>=530413广西壮族自治区宾阳廖平农场糖厂

<摘要>=本实用新型提供一种造纸蒸煮废热常压回收装

置，用于回收喷放闪蒸汽废热并获得清洁热水供工艺

用。其特点为装置由喷放锅、二级旋风分离器和直接

式换热器组成，闪蒸汽经喷放锅内旋风分离器粗分离

后进入锅外二级分离器再分离。分离出的浆料与液

滴由分离器底自流回锅内，清洁蒸汽则与清洁冷水在

直热式换热器内接触并被冷凝而获得清洁热水，以达

到回收闪蒸汽热能的目的。

<REC>

<申请号>=CN98226252.3

<名称>=瓦楞纸造纸圆网

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.19

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=瓦楞纸造纸圆网,属抄纸用圆网。圆网的金属网笼

外包裹内托网,内托网外包裹中网,中网外包裹外网,在金属网笼

的两端由压条将内托网、中网、外网固定在金属网笼上。该圆

网抄纸时的得浆率提高了20%,减少了较短纤维

及细浆料随水流失,由于较短纤维及细浆料被抄入纸中提高了

纸的质量,使纸的质地更细更光;大大降低了水处理的成本。该

圆网结构简单,便于安装,使用后提高了得浆率及纸的产量、质

量,同时降低了水处理的成本,减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN99241847.X

<名称>=造纸用聚酯复合网

<申请（专利权）人>=芜湖造纸网总厂

<发明（设计）人>=邹祥生;丁家祥

<申请日>=1999.08.16

<地址>=241000安徽省芜湖市长江路

<摘要>=造纸用聚酯复合网,它由顶网、底网,穿结线构成,

顶网经纬密大于底网经纬密,顶网的经纬线线径小于底网的经

纬线线径,顶网与底网通过穿结线穿结合并成整体网。它具有寿

命长、滤水性能好的特点,解决了以往聚酯造纸网不能应用在高

速纸机上的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN96250764.4

<名称>=造纸助剂高效稀释器

<申请（专利权）人>=东莞市佳鸣机械制造有限公司

<发明（设计）人>=曾一鸣

<申请日>=1996.12.23

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街1巷3号

<摘要>=造纸助剂高效稀释器,属于造纸技术领域,用于封

闭流浆箱或网槽的高速纸机,其特征是:它最少包含二个侧壁封

闭、底面是筛网的盆形过滤器,这些盆形过滤器逐个串接,接一

个盆形过滤器的盆口有盖并与较高压力的助剂溶液和稀释液

的输入管连通,稀释后的溶液自最后一个盆形过滤器的底面流

出,并被封闭着与较低压力的流浆箱或网槽相连通。

<REC>

<申请号>=CN02293594.0

<名称>=从造纸黑液中提取木质素的设备

<申请（专利权）人>=孙宇彤

<发明（设计）人>=孙连超;孙宇彤

<申请日>=2002.12.25

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=一种从造纸黑液中提取木质素的设备，其分离机

中的黑液池通过一输送泵与蒸发器的进料口连接，蒸发器的料

液出口通过一输送泵与喷雾干燥装置的雾化器入口连接，其

中：造纸制浆黑液分离机包括布浆预压段、压滤段、稀释置换

段和卸料洗网段，用于对制浆黑液进行提取，生成浆液；蒸发

器包括汽化器和热交换器，用于对从分离机输送来的浆液中所

含的水分进行蒸发，生成浓浆液；喷雾干燥装置包括雾化器、

热风进口、干燥塔以及旋风收集器，用于将从蒸发器来的浓浆

液制成木质素。可一体安装、结构紧凑、并能生产出最终产品。

<REC>

<申请号>=CN200620083042.7

<名称>=耐磨型造纸涂布刮刀

<申请（专利权）人>=山东科技大学;

<发明（设计）人>=孙宏飞;王灿明;宋强

<申请日>=2006.04.13

<地址>=271200山东省泰安市泰山区岱宗大街223号山东科技大学

<摘要>=本申请公开了一种耐磨型造纸涂布刮刀，它包括一个钢刮刀基体，其特征是，在钢刮刀基体表面喷涂一层合金涂层作为过渡层，在合金涂层表面再喷涂一层金属间化合物/精细陶瓷复合材料作为工作层，一起形成本申请涂布刮刀的三层体系结构，涂层硬度控制在HRC50～65之间。该刮刀不仅耐磨，而且生产成本低，加工简单，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN99247129.X

<名称>=油热造纸烘干装置

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河

<申请日>=1999.11.16

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种油热造纸烘干装置,属造纸机械,用于烘干新

产出的纸张。其特征是该装置由相互连为封闭回路的油热节能

锅炉、供油管、高温循环油泵、分油仓、金属软管、旋转接头、

支承在加热辊轴座上由传动齿轮带动的烘干辊和回油管构

成。具有结构简单,安装使用方便安全,升温快,温度高,降温慢,

导热油回路短,中间环节少,热损失少,热效率特高,节能,成本低,

无污染,占地面积小等优点。

<REC>

<申请号>=CN03246065.1

<名称>=一种用于处理造纸废水的装置

<申请（专利权）人>=司有龙

<发明（设计）人>=司有龙

<申请日>=2003.07.01

<地址>=454550河南省沁阳市南坛31号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于处理造纸废水的装

置，包括带有进出料口的反应釜，在所述反应釜顶部设置有一

与其内腔相通的抽气管；所述抽气管的另一端口与一水力喷射

器的内腔相连通。由于采用上述结构，使得本实用新型结构简

单、制造成本低。在对造纸废水处理时，将造纸过程中挤浆机

挤出的废液温度降至40－80℃，灌入所述反应釜中，开启所述

水力喷射器，在水力喷射器高速水流的作用下，反应釜内将被

抽成负压，造成反应釜内废液加速蒸发浓缩脱水，脱水后的浓

缩物即作为木质素结合剂使用，而被水力喷射器带走的蒸发水

又作为造纸厂用水而利用，从而实现造纸厂达标排放的目的，

起到了很好的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02234952.9

<名称>=造纸黑液浓缩装置

<申请（专利权）人>=李界文

<发明（设计）人>=李界文

<申请日>=2002.05.28

<地址>=454650河南省济源市博物馆

<摘要>=一种造纸黑液浓缩装置，包括介质增温炉、换热

器、介质泵，介质增温炉的上下部分别有介质出口和入口，该

介质出入口通过管道分别与换热器的两端连接，在其连接管道

上串入介质泵。本实用新型利用油作为传热介质，用换热器将

热能强制输入到造纸草浆黑液中，使其蒸发浓缩变成粘合剂或

固体物，化废为利，避免了炭化，降低了处理成本。增温锅炉

内的速热盘和炉膛上方的多层加热管大大增加了烟火与介质

油的接触面积，提高了加热效率。

<REC>

<申请号>=CN93222232.3

<名称>=造纸制浆黑液球内分离提取装置

<申请（专利权）人>=内江市朝阳糖厂

<发明（设计）人>=阴国良;刘利侯;邓祥蓉;杨清淑

<申请日>=1993.08.31

<地址>=641001四川省内江市内江市朝阳糖厂

<摘要>=本实用新型提供了改进的造纸制浆黑液球内分

离提取装置，特别适合小型纸厂的竹浆黑液利用球内

压差分离提取。本装置有一蒸球，其改进之处是在蒸

球体的内壁用筋板连接有凹弧形的黑液滤板并构成

黑液分离室，在黑液滤板上开有放射状过滤孔，黑液

分离室由管道与黑液排出阀连通。其结构简单、投资

少、黑液提取率高，蒸球运行和装卸料与以前完全相

同，并无改变。

<REC>

<申请号>=CN95223000.3

<名称>=一种造纸切磨机

<申请（专利权）人>=钟道贵

<发明（设计）人>=钟道贵

<申请日>=1995.09.26

<地址>=442600湖北省郧西县羊尾镇板桥修配厂

<摘要>=一种造纸切磨机，

其技术方案是壳体的主轴上依

次套接有切刀2、螺旋推器3、

柱形齿轮5、锥形伞齿轮7、

其壳体内壁上的齿条4、锥形

齿盘6分别对应柱形齿轮5、

锥形伞齿轮7设置。该机将造纸打浆的过程由夯打改造为挤切，

从而直起到了提高生产效率，降低噪音的效果。

<REC>

<申请号>=CN90210400.4

<名称>=超成型圆网成型器

<申请（专利权）人>=马占亮

<发明（设计）人>=马占亮

<申请日>=1990.04.18

<地址>=122123辽宁省北票市大三家造纸总厂

<摘要>=本实用新型提供一种可用于造纸行业的超成型

圆网成型器。该装置由与离心式引风机相接的、组装

在网车上的封闭圆网笼、上置调位式小型流浆箱、通

过成辊形和伏辊包围在圆网笼上的无端造纸毛毯、托

在圆网笼下方毛毯的聚酯网、白水盘以及清洗装置等

组成。它不仅可实现对网部成型方法的改造，使纸张

中纤维排列合理，组织均匀，降低纵横拉力比比值，而

且可提高纸张平滑度，降低正、反面平滑差，从而显著

提高网部成型的质量和纸张的产量。

<REC>

<申请号>=CN02269364.5

<名称>=造纸机械铝制真空吸水箱

<申请（专利权）人>=张培伟

<发明（设计）人>=张培伟

<申请日>=2002.09.05

<地址>=265705山东省龙口市诸由观镇西河阳龙口市丛林铝制暖气片厂

<摘要>=造纸机械铝制真空吸水箱；属造纸机械制造技术

领域。主要是在由铝制挤压拉伸构成长方形的箱体(4)一端，设

有连接孔(5)与其内腔相连通；在所述箱体(4)内腔的上方，至少

设有3根支承横梁(3)呈间距地与箱体(4)相接。本实用新型的铝

制挤压拉伸构成的箱体，连接强度提高，不受造纸机械恶劣脱

水工作环境的影响受湿变形和腐烂损坏，消除了真空吸水箱在

工作中箱体密封不严造成的漏气。

<REC>

<申请号>=CN200520087695.8

<名称>=一种造纸软压光机钢辊的加热装置

<申请（专利权）人>=临清银河纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李启强;张袆华;王吉伟;刘守辉

<申请日>=2005.10.09

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=一种造纸软压光机钢辊的加热装置，在钢辊外部

安装远红外定向辐射器及智能化精密控制装置，提高钢辊加热

速度，及辊面温度精度。以保障纸页平滑度的质量稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200620132446.0

<名称>=造纸打浆机磨片和精浆机定子转子

<申请（专利权）人>=吴和岭;

<发明（设计）人>=吴和岭

<申请日>=2006.08.19

<地址>=614000四川省乐山市市中区柏杨路体育馆

<摘要>=一种用于纤维打浆并能使纤维均匀的切断和分丝帚化的造纸打浆机磨片和精浆机的定子、转子。它由磨齿、硬质薄片组合、齿面条纹、挡圈、磨盘、定子、转子、固定螺孔组成，其特征是打浆机磨片的每一个磨齿、精浆机定子转子的每一个磨齿均由多个硬质薄片组成，或者打浆机磨片、精浆机定子转子上的每一个磨齿齿面都具有条纹结构，硬质薄片与磨齿方向一致，硬质薄片或条纹之间有一定距离。其安装结构分别与普通浆机磨片和精浆机的定子、转子兼容。其适宜的打浆浓度相对普通磨片较高，打浆度上升相对较慢，打浆能耗低，寿命长、生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN97210123.3

<名称>=一种造纸蒸煮废液分离回收装置

<申请（专利权）人>=四川名山蒙顶纸业有限公司

<发明（设计）人>=杨志明

<申请日>=1997.04.14

<地址>=625100四川省名山县城西郊

<摘要>=一种造纸蒸煮废液分离回收装置,由蒸球体(1)、

蒸球盖(7)、蒸球体(1)外固定的进气阀门(2),喷放阀门(4),装在蒸

球体(1)内的喷放管(3)及料液分离器(6)组成。该装置投资少、

生产周期短、操作方便、安全可靠,能治理中、小型纸厂的环境

污染,适于5000T—15000T造纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN93233573.X

<名称>=造纸废汽处理装置

<申请（专利权）人>=杨清爱

<发明（设计）人>=杨清爱

<申请日>=1993.03.20

<地址>=湖南省古丈县罗依溪镇居委会

<摘要>=一种造纸行业用蒸球废汽处理装置，由净化箱、

冷凝箱和吸收器构成，通过净化箱中的蜂孔净汽板除

去夹带的杂质，再被盘管热交换器降温后，通入吸收

器用水吸收废汽中的对人体有害成分。既治理了环

境污染，又节能，回收了有效成分，且投资少，效益显

著。

<REC>

<申请号>=CN92227363.4

<名称>=可移式造纸烘缸修复机

<申请（专利权）人>=邹文奎

<发明（设计）人>=邹文奎

<申请日>=1992.07.09

<地址>=江西省萍乡市北桥外

<摘要>=一种可移式造纸烘缸修复机由烘缸防振器(3)，

传动主机箱(4)，进给箱(5)，纵向进给系统(6)，横向

进给系统(7)，组合动力台(8)，多用途磨头(9)，回转

盘(10)，刀槽(11)，车刀(12)，铣刀盘(13)，砂轮(14)，

砂带抛光机(15)，综合工作台(16)，导轨(17)组成。  该机能直接安装在烘缸边现成的机架上，现场修

复烘缸。彻底省去了拆、卸、吊、运烘缸的麻烦。修复

范围能扩大到某些大型圆柱体、圆锥体、鼓型体，和直

线形刀刃。该机功能齐全而结构简单，精度高又造价

低，牢固却紧凑，实用且小巧。使用该机将有明显的

经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN00214179.5

<名称>=导热油喷淋式造纸烘干缸

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河

<申请日>=2000.04.08

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种导热油喷淋式造纸烘干缸,属造纸设备,主要

用于烘干造纸过程中刚成型的纸张。其特征是该烘干缸由缸体

和装于其两侧封头板上的传动轴和带键槽的支承转动轴及穿

过该轴一端通过外加的旋转接头和高温油泵与油热锅炉相连

通,另一端深入缸体腔内其上设喷淋孔的喷淋油管和套装在该

管内并在始末端均弯折的回油管构成。具有结构简单,造价低,

安装使用方便安全,节电节煤,升温快温度高且稳定,缸体转速快,

可提高生产效率等优点。

<REC>

<申请号>=CN99241848.8

<名称>=造纸用聚酯多层网

<申请（专利权）人>=芜湖造纸网总厂

<发明（设计）人>=邹祥生;丁家祥

<申请日>=1999.08.16

<地址>=241000安徽省芜湖市长江路

<摘要>=造纸用聚酯多层网,它由顶网、底网构成,顶网经

纬密大于底网经纬密,顶网的经纬线线径小于底网的经纬线线

径,顶网采用两种线径的织造纬线,顶网与底网通过相同的织造

经线穿结合并成整体网。它具有寿命长、滤水性能好、成本低

的特点,解决了以往聚酯造纸网不能应用在高速纸机上的缺

陷。

<REC>

<申请号>=CN01246549.6

<名称>=底网造纸毛毯的封边装置

<申请（专利权）人>=上海金熊造纸网毯有限公司

<发明（设计）人>=刘惠飞;叶存瑞

<申请日>=2001.07.17

<地址>=200335上海市长宁区北翟路305号

<摘要>=底网造纸毛毯的封边装置,包括导线、手柄、电热

元件和电热头,特征是电热头前端部开有宽度与毛毯厚度相匹

配的凹槽。凹槽宽3～7mm,深8～10mm,电热元件电压220V,

功率300～1000W,封边时毛毯边嵌入凹槽中并且两者以一定的

相对速度运行,毛毯边纤维被熔融固结而实现封边。优点是封边

过程不污染环境,封边牢固,毛毯在造纸机上运行时运转可靠,使

用寿命延长。

<REC>

<申请号>=CN03269162.9

<名称>=造纸粗浆杂物分离机

<申请（专利权）人>=济南市长清区轻工机械厂

<发明（设计）人>=孙增贵

<申请日>=2003.07.22

<地址>=250300山东省济南市长清区灵岩路南段

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸粗浆杂物分离机属

于造纸机械，特别是用于处理粗浆的设备。包括电器控制系统、

传动装置，长方形机架中部装有圆形螺旋加压浆箱，机架内侧

装有可升降的滑轨，滑轨上有可水平移动的过滤装置。设备安

装在蒸煮后的粗浆进行黑液提取之前，可以有效的除去粗浆中

的硬质杂物，从而有效的避免了这些硬质杂物对双网多辊黑液

提取机、螺旋挤浆机等黑液提取设备的损坏，加快了黑液提取

工艺的推广，对节约用水和减少污水排放加强环保有明显的作

用。

<REC>

<申请号>=CN01213068.0

<名称>=造纸机油热式烘缸

<申请（专利权）人>=安西昌

<发明（设计）人>=安西昌

<申请日>=2001.03.02

<地址>=714000陕西省渭南市城区保丰村南陕西东方制漆有限公司

<摘要>=造纸机油热式烘缸,由圆柱形缸体、缸盖及轴头组

成,在缸体腔内,围绕缸体的内壁有一环柱状的夹层,该夹层通过

轴头的中空部与有机热载体或称导热油的供油管路相联通。采

用导热油作热交换介质,提高了热效率,由于导热油是在常压下

运行,因此能够降低烘缸的技术要求,从而减轻烘缸重量。

<REC>

<申请号>=CN00248453.6

<名称>=造纸纸浆用高浓除砂器

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张延军;黄乐军;葛光明;冯东旺

<申请日>=2000.09.02

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本实用新型包括进浆口(1)，出浆口(2)，锥体(3)，

冲冼水管(4)，集渣管(5)，在集渣管的底部增加一只冲洗水管

(6)，冲冼水管沿切线方向焊接于集渣管的底部，当该设备工

作时，冲洗水从集渣管的底部沿切线方向进入，并形成涡流，

向上旋转，同时带动该处浆料再次旋转，在离心力的作用下

实现良浆与渣的充分分离，浆渣通过排渣口(7)排出。

<REC>

<申请号>=CN87208276

<名称>=从造纸废液中连续回收纸浆的设备

<申请（专利权）人>=栗颖林;栗颖俊;栗颖明

<发明（设计）人>=栗颖林;栗颖俊;栗颖明

<申请日>=1987.05.21

<地址>=河南省沁阳县崇义乡前杨香村

<摘要>=从造纸废液中连续回收纸浆的设备，本设备主要

部分为一个由玻璃钢材料的倒圆台形沉淀池，让造纸

废液通过与沉淀池上部内圆壁相切的进水管流入沉

淀池，(管口在切点上)靠液体本身冲击力使造纸废液

在池内旋转，使废液中纸浆迅速下沉，并从池底的排

浆管连续不断流出，分离过的废水从溢流口流出，无

需外加动力。与一般自然沉淀池比较，占地面积小，

分离速度快，连续回收，取浆方便。

<REC>

<申请号>=CN88208869.6

<名称>=一种造纸烘干装置

<申请（专利权）人>=关治中

<发明（设计）人>=关治中

<申请日>=1988.07.23

<地址>=河南省民权县龙塘乡龙新村

<摘要>=一种造纸烘干装置是造纸厂的主要设备。由加

热器及工质在其中循环的封闭系统组成，热空气作为

工质在封闭系统中循环向烘缸传热，不向周围排废

气、废水和热能。比现有的设备节水节能。

<REC>

<申请号>=CN200620024456.2

<名称>=造纸黑液直流热风干燥装置

<申请（专利权）人>=郑延铜

<发明（设计）人>=郑延铜;高继民

<申请日>=2006.05.20

<地址>=030001山西省太原市纯阳宫21号山西饭店西2楼飞利浦公司

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸黑液处理装置，具体为

造纸黑液直流热风干燥装置，解决了现有造纸黑液干燥设备不

仅体积庞大、运行成本高，而且无余热回收单元而造成热能浪

费的问题，包括干燥塔体，干燥塔体底部的一侧设置热风进口，

另一侧设置分别与进风管和进液管互相连通的混合管；干燥塔

体一侧设置通过热风管与干燥塔体连通的旋风筒，旋风筒下方

连有料仓；还包括通过废汽管与旋风筒连接的引风机，引风机

的另一端与热回收塔连接。本实用新型体积减少了2/3，运行

功率减少了1/3；而且增设了余热回收利用单元，降低了运行

成本；操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业，

是一种经济实用、先进可靠的新型装置。

<REC>

<申请号>=CN01250206.5

<名称>=造纸烘干器

<申请（专利权）人>=耿志印

<发明（设计）人>=耿志印

<申请日>=2001.07.26

<地址>=453121河南省卫辉市李元屯镇北鲁庄村

<摘要>=造纸烘干器,它包括蒸汽管,其特征在于:在两个平

行的轴线为弧形的蒸汽管一之间均布有散热管,散热管的两端

分别与蒸汽管密封连接,并与蒸汽管相连通,一个蒸汽管的一端

与蒸汽管道连接,另一端与冷凝水管连接,在蒸汽管中部的孔内

设有一隔板,另一蒸汽管的两端封闭。由于在第一烘缸的上方设

有弧形的烘干器,烘缸上的纸张的两面被烘烤,因此,纸张被烘干

的时间短,质量好,经过实验,较原有设备比可提高生产效率。

<REC>

<申请号>=CN00215613.X

<名称>=一种造纸用滤网瓷嘴喷头

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=冯亚强

<申请日>=2000.07.26

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=造纸用滤网瓷嘴喷头,它包括进水管、瓷嘴喷头,

在进水管内设有滤网和支承滤网的骨架,在进水管的末端设有

瓷函,进水管与瓷函用接头连接为一体,瓷嘴喷头固定在瓷函中,

该实用新型由于集滤网与瓷嘴喷头于一体,所以不需要专门安

装清水过滤器,喷头不易堵塞,拆卸、清洗方便,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01213098.2

<名称>=造纸机油热式烘缸

<申请（专利权）人>=安西昌

<发明（设计）人>=安西昌

<申请日>=2001.03.09

<地址>=714000陕西省渭南市城区保丰村南陕西东方制漆有限公司

<摘要>=造纸机油热式烘缸,由圆柱形缸体、缸盖及轴头组

成,围绕缸体的内壁,有与缸体内壁连为一体的导热油管,导热油

管的两端通过轴头的中空部与有机热载体或称导热油的供油

管路相联通。采用导热油作热交换介质,提高了热效率,由于导

热油是在常压下运行,因此能够降低烘缸的技术要求,从而减轻

烘缸重量。

<REC>

<申请号>=CN94203085.0

<名称>=造纸黑液的处理装置

<申请（专利权）人>=胡扬五

<发明（设计）人>=胡炳怡;胡扬五

<申请日>=1994.02.07

<地址>=325000浙江省温州市黎明西路2弄8号5幢302

<摘要>=造纸黑液处理装置，设有电解槽，由离子膜隔设

成阴极室和阳极室，在阳极室的高位和底部设置循环

管和冲流泵，并在阳极室的顶部设置括渣器，结构简

单，采用电解处理法，效果佳。

<REC>

<申请号>=CN89202783.5

<名称>=利用破布纤维复合抄造的纸

<申请（专利权）人>=王大纯

<发明（设计）人>=王大纯

<申请日>=1989.03.11

<地址>=河北省邢台市造纸厂家属楼二号楼4单元一楼

<摘要>=一种利用破布纤维复合抄造的纸不改变工艺流

程，用原有的多缸多网圆网纸机或多长网纸机即可抄

造。纸的结构分为面层和芯层，芯层可采用多种天然

或人工合成纤维的回收破布纤维，面层则采用牛皮

纸、纸板、瓦楞纸面浆抄造而成。面层可在芯层一侧

或两侧，本实用新型解决了维纶布纸复合包装纸袋和

各类夹筋纸袋的回收利用。

<REC>

<申请号>=CN200320129336.5

<名称>=造纸黑液变性木素生产水泥外加剂装置

<申请（专利权）人>=王占有

<发明（设计）人>=王占有

<申请日>=2003.12.06

<地址>=730900甘肃省白银市白银区银光路银光化工集团供应处

<摘要>=本实用新型提供了一种造纸黑液变性木素生产

水泥外加剂装置，设有为反应釜供料的加料系统，反应釜通过

管道及其阀门与干燥机接通，干燥机通过皮带运输机接至冷却

干燥仓，冷却干燥仓再经另一皮带运输机接至粉碎筛选机，粉

碎筛选机通过管道及其阀门与外加剂贮槽接通，外加剂贮槽再

接至装袋输送机。该造纸黑液变性木素生产水泥外加剂装置，

设备选型与连接方式恰当、配置合理。造纸黑液循环利用所产

生的变性木素废渣，通过该装置进行磺化、歧化反应，可加工

为水泥外加剂(如减水剂等)，提供给建筑行业使用，这样就将

原造纸黑液治理循环利用所产生的固体废弃物，变成一种有利

用价值的化工产品，不仅实现了变废为宝，而且还从根本上彻

底解决了造纸黑液对环境的污染问题。

<REC>

<申请号>=CN92228837.2

<名称>=一种底网造纸毛毯

<申请（专利权）人>=石家庄市工业用呢厂

<发明（设计）人>=杨元书;董新朝;李冀元

<申请日>=1992.07.24

<地址>=050061河北省石家庄市石岗大街42号

<摘要>=本实用新型属于造纸业专用毛毯是一种底网造

纸毛毯。该造纸毛毯的基底织物由至少一层单丝环

形底网铺敷有纬或无纬环形基布构成。基底织物与

粗、细纤维网层针刺复合，并经定型处理为一整体。

不仅具有耐压榨，滤水性强和抗污染，能保证纸面无

压痕等显著特点而且能承受高线压、高水压、高速度

等工作条件，使用寿命较长。

<REC>

<申请号>=CN01221578.3

<名称>=造纸黑液蒸发器

<申请（专利权）人>=孙兴恒

<发明（设计）人>=孙兴恒

<申请日>=2001.04.15

<地址>=454991河南省武陟县小董乡振兴路688号

<摘要>=用于处理造纸厂黑液的造纸黑液蒸发器,在蒸发

箱内部均匀设置安装有扬水器,在扬水器的下部对应设置有沉

淀箱,使蒸发箱与沉淀箱连成一体,蒸发箱的两端分别设置了出

风口和入风口,蒸发箱的一侧固定安装有电动机,电动机通过传

动装置带动扬水器转动。

<REC>

<申请号>=CN03215803.3

<名称>=造纸网毯洗涤装置

<申请（专利权）人>=孙志锋

<发明（设计）人>=孙志锋

<申请日>=2003.03.15

<地址>=255400山东省淄博市临淄区稷下办王家村

<摘要>=造纸网毯洗涤装置，包括往复直线运动的推拉

杆、电机、喷水管，推拉杆末端连接喷水管，其特征在于采用

二相电机，电机连接减速箱，减速箱的输出轴连接推拉杆，推

拉杆上设有上止点位置传感器、下止点位置传感器，并分别与

换向继电器或三极管可控硅的一对触点连接，换向继电器或三

极管可控硅的一对触点分别接二相电机的输入端。减速箱使电

机的输出力矩得到有效提升，满足不同造纸机转速和力矩的需

要。推拉杆的往复直线运动为恒速，对同一台纸机不需调节速

度。采用换向继电器或三极管可控硅作为换向器件，实现了电

机的正、反转，线路简单，稳定可靠，使用寿命长。整套装置

的成本低。

<REC>

<申请号>=CN91207603.8

<名称>=造纸白水分离器

<申请（专利权）人>=广西贵港甘蔗化工厂

<发明（设计）人>=詹伟祺;陈福鸿;杨万善;梁泰健;黄启隆;王麟;朱洪才

<申请日>=1991.04.30

<地址>=537102广西壮族自治区贵港市城区

<摘要>=本实用新型是一种从造纸工业白水中回收纤维、

填料和清水的设备，其特点是将白水混入少量絮聚剂

并通过脉冲流量的形式，均匀配水后在沉降室产生固

液分离，使纤维和填料从分离器的下部输出，清水从

上部溢导，用这种分离器处理白水，纤维和填料的回

收率可达99％以上，回收的纸浆和清水质量好，对纸

机操作和纸质无明显影响，提高了纸厂的经济效益，

并可避免白水和腐浆排放造成的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN96205720.7

<名称>=造纸用新型圆网笼

<申请（专利权）人>=徐国恩

<发明（设计）人>=徐国平

<申请日>=1996.02.14

<地址>=461100河南省许昌县屯里造纸机械厂

<摘要>=造纸用圆网

笼，旨在解决已有“抄湿纸

页”用的圆网笼表面受压时

易弯曲下陷、形成网面凸凹

不平、造出的纸页残缺、厚

薄不均、滤水性差等问题。

该网笼是把原有的圆铜棒

轴向撑，改换成非圆形的扁条形铜板，数块有一定长度、宽度、

高度的铜板按径向方向向外配置，铜板厚度嵌入在外幅盘外缘

的切口内，并在铜板外缘上设有利于“外绕铜线”定位的小波口，

为防止铜板轴向窜动还在铜板端部设有钩头。该网笼表面抗弯

曲能力强、生产的纸质好、纸页完整、滤水性好、作业效率高、

网笼使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN93204663.0

<名称>=载热油造纸烘缸

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩

<申请日>=1993.03.06

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号7号楼12号

<摘要>=一种造纸设备，特别是利用热油进行烘干的载热

油造纸烘缸。该烘缸是由纸机烘缸，油管，阀组成，其

中在密封圆柱形腔体纸机烘缸中装有喷嘴，其与油管

相通，油管通过烘缸的左空心转轴和密封盖与阀相

联，阀与进油管相联。在纸机烘缸的右空心转轴内装

的出油管通过阀与油管相联。这样，即可以保证纸机

烘缸缸面温度均匀，从而保证了造纸质量，又可以替

代掉费用昂贵技术复杂的蒸汽锅炉，而且操作方便，

安全节能，环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN93223278.7

<名称>=造纸制浆黑液废碱回收装置

<申请（专利权）人>=内江市朝阳糖厂

<发明（设计）人>=阴国良;刘利侯;邓祥蓉;杨清淑

<申请日>=1993.08.31

<地址>=641001四川省内江市内江市朝阳糖厂

<摘要>=本实用新型提供了新颖的造纸制浆黑液废碱回

收装置，它有一炉体，在炉体上设有炉门，炉体内安装

有炉排，炉排的下面为绿液池，炉排的上面为燃烧室，

各燃烧室后部分别设有烟道门与烟道相通，燃烧室的

上面为干燥锅，烟道的上面设有余热节能器，炉体的

后上部设有取料口，炉体的顶部安装有集汽罩和抽汽

机。它采用碱木素固体直接燃烧的碱转化过程，使燃

烧、二级浓缩和干燥处理成为整体良性循环。特别适

合小纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN91228916.3

<名称>=造纸用红外烘干装置

<申请（专利权）人>=沁阳市长华新型造纸设备厂

<发明（设计）人>=辛世令;李尚华

<申请日>=1991.11.16

<地址>=河南省沁阳市葛村

<摘要>=本实用新型为造纸用红外烘干装置，它主要由烘

缸，红外管子及固定红外管子的一系列部件组成的，

该设备结构紧凑成本低廉，能耗低，不污染环境，并能

满足无煤地区的需要。

<REC>

<申请号>=CN92205309.X

<名称>=造纸纤维撕切机

<申请（专利权）人>=江西省赣南有色矿山机械厂

<发明（设计）人>=李钧声;万群志;钟遂于

<申请日>=1992.03.20

<地址>=341000江西省赣州市红旗大道12号

<摘要>=本实用新型提供了一种将制浆原料撕、锤、切、搓

几个工序过程一次完成的造纸纤维撕切机。本机由

机座转子、调节机构和上机座开启机构四部件组成。

制浆原料从水平进料口进入经转子上的梳刀、锤头、

切刀梳裂切断后、再经过搓刀板搓碎，从栅条孔排

出。该设计克服了现有技术中垂直进料不易控制及

物料撕裂行程短、撕碎长短不一、大小不匀、易阻塞的

缺点，较好地满足了造纸制浆对原料的工艺要求，且

降低了原料和能源的消耗，提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200320113480.X

<名称>=造纸机油热式烘缸

<申请（专利权）人>=沁阳市金陵造纸机械厂

<发明（设计）人>=任家兴

<申请日>=2003.12.17

<地址>=454592河南省沁阳市紫陵镇

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸机油热式烘缸，包括

圆柱形缸体和其两端密封连接的左缸盖、右缸盖，左缸盖的轴

线上设置有左轴头，右缸盖的轴线上设置有右轴头，左轴头与

右轴头对接处设置有隔离板，右轴头位于缸体内部一段上方开

有出油口并连接有导流构件，左轴头位于缸体内部末端下方连

接有抽油管。导热油从右轴头进入烘缸内部以后，在导流构件

的作用下，沿着烘缸内壁均匀流到烘缸下部的低温腔中，从而

使烘缸左右表面温度均匀一致，对纸页的干燥均匀、彻底，其

热效率是蒸汽锅炉的2～3倍，采用本实用新型制成的造纸机

运行费用低，与其相关的配套设施投入小。

<REC>

<申请号>=CN02291321.1

<名称>=利用冶炼余热造纸清除造纸黑液和冶炼废气废渣污染装置

<申请（专利权）人>=刘树军

<发明（设计）人>=刘树军

<申请日>=2002.12.17

<地址>=236600安徽省阜阳市太和县财政局

<摘要>=一种利用冶炼余热造纸清除造纸黑液和冶炼废

气废渣污染的装置包括：蒸发器，下部安装有烟尘入口和排渣

口、上部有黑液入口和排气口；蒸煮器，位于蒸发器内上半部，

锅体与进入蒸发器的烟尘充分接触；冷却塔，与蒸发器的排气

口以及沉淀池相连；沉淀池，有冷凝水进入池中；静压池，蒸

煮器中的纸浆在池中用清水压出黑液，产出成品纸浆；黑液池，

静压池压出的黑液由水泵加压送入蒸发器的黑液入口；该装置

将造纸黑液送入蒸发器，并自塔顶下喷；冶炼烟气同时进入蒸

发器，并自下而上喷，混合反应后生成沉渣并有混合气体排出，

经冷凝塔冷凝生成冷凝水排入沉淀池；沉淀池中沉淀出的清水

回收用于造纸静压，产生的黑液进入黑液池加压送入蒸发器，

完成一次循环。冶炼废渣与石灰混合进入苛化池反应生成的氢

氧化钠回收用于造纸，生成石膏与废电池棚板、石棉混合作为

铺路基材。

<REC>

<申请号>=CN03201754.5

<名称>=造纸脱水滚筒装置

<申请（专利权）人>=谢文达

<发明（设计）人>=谢文达

<申请日>=2003.01.13

<地址>=台湾省台中县石冈乡石冈街八十八号

<摘要>=一种造纸脱水滚筒装置，包括一架体，架体上枢

设一可自由转动的内筒、及内筒外罩设的网状外筒，内筒呈中

空状，其内部形成收纳空间，收纳空间中设有真空室，内筒外

周设有一组小腔室，腔室底端设有贯穿至内筒收纳空间的吸

孔，内筒外周罩设有供纸浆直接平贴支撑、及真空脱水的网状

外筒，网状外筒完全将各腔室顶端封闭，其整体结构设置，使

纸浆只须用单层布带驱动便顺利贴合于外筒，配合内筒的真空

吸附，进而将纸浆完全脱水而构成纸张，克服了习用须用双层

布带夹制、及以双轮碾压脱水所造成的纸张表面度不佳、脱水

效率不高等诸多问题。

<REC>

<申请号>=CN02261009.X

<名称>=造纸毛毯底网镶头机

<申请（专利权）人>=上海金熊造纸网毯有限公司

<发明（设计）人>=李家律

<申请日>=2002.10.25

<地址>=200335上海市北翟路305号

<摘要>=一种造纸毛毯底网镶头机，它是由一个金属材料

组成的长条形桌状机架，机架台面上有一底部装有滑轮的机

头，机头内装有气动元件气缸，气缸柱塞头端用螺栓连接综框，

气缸经管道与电磁控制阀连接，再接到空压机，它由电气箱通

过脚踏开关控制。底网镶头机拼接时，纳入纬纱穿过综框形成

梭口，使拼接经纱顺利放入梭口完成相接。

<REC>

<申请号>=CN98205171.9

<名称>=造纸黑液双网多辊高浓提取机

<申请（专利权）人>=宋际奎

<发明（设计）人>=宋际奎

<申请日>=1998.05.28

<地址>=221700江苏省丰县向阳北路177号江苏省丰县造纸厂

<摘要>=本实用新型属于造纸黑液提取设备。本实用新型

的目的是减少浆料脱黑的用水量,提高黑液提取率和提高黑液

的波美浓度,节省污水处理费用,为此在该提取机前部为布浆器

和匀浆辊后部为上下主传动辊,匀浆辊与上下主传动辊之间设

有预压辊和重压辊,该机下端设水池,浆料位于上下网子之间,一

道二道置换喷水管的置换水为抽取三道四道重压辊榨出的回

收置换水。本实用新型提黑效果好,造纸成本低,污水处理方便,

省费。

<REC>

<申请号>=CN01239905.1

<名称>=用于造纸的离心式浓缩机

<申请（专利权）人>=付春平

<发明（设计）人>=付春平

<申请日>=2001.04.27

<地址>=452384河南省新密市苟堂乡付砦村

<摘要>=一种用于造纸的离心式浓缩机,包括支撑架,设置

在支撑架中心位置处的旋转轴,在该旋转轴的上端部设置有一

纵截面为V形结构的滤网,在位于该滤网下方的支撑架上设置

有一环形接水槽,在所述环形接水槽的上方设置有一端盖,在该

端盖的周边上设置有一凸出向下的出料口,在端盖上设置有一

进料管。由于采用V形结构滤网,使得进浆量大,工作效率高,采

用离心脱水方式,大大降低了机械磨损率,起到节约电能的目

的。

<REC>

<申请号>=CN03208388.2

<名称>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.09.03

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片属造纸机械

制造领域，由迎浆面(1)、吸浆面(2)、非工作面(3)构成。本实

用新型与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效

率的优点。

<REC>

<申请号>=CN93247093.9

<名称>=造纸用加筋横向拉伸机

<申请（专利权）人>=河南省荥阳县长春造纸厂

<发明（设计）人>=徐根乾;宫景玉;曾煜;马振邦;苏尽保;苏继远

<申请日>=1993.12.10

<地址>=450100河南省荥阳县城关乡宫寨村

<摘要>=本实用新型是涉及一种工业上造纸用加筋横向

拉伸机，是由放卷、横向扩张、压合、脱水、切断、自动

电磁吸边器部分构成。放卷部分为双辊构成的双功

位加筋基材放卷结构；切断机构是由上、下辊构成，下

辊上安有切断刀及手柄，盘形横向主扩张器有两组，

每组由2只圆盘倾斜安装而成；压合、脱水机构是由

上伏辊及下脱水小网笼组成。本实用新型结构简单，

使用方便，安全可靠，造价低，易于对现有设备进行改

造，经济效益显著，开辟了造纸行业的新前景。

<REC>

<申请号>=CN02269641.5

<名称>=多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠

<申请日>=2002.09.17

<地址>=271600山东省肥城市太平路60号肥城市乡镇企业局办公大楼7楼

<摘要>=多功能造纸黑液处理装置，其特征是前置黑液贮

存罐通过1号输送泵与黑液沉淀罐相连通，黑液沉淀罐的下部

与纤维贮存池相连通，其上部与一级黑液贮存罐相连通，一级

黑液贮存罐通过2号输送泵与二级黑液贮存罐相连通，二级黑

液贮存罐通过输送泵与压力罐相连通，压力罐的顶部通过贮气

罐与空气压缩机相连通，压力罐的底与板框压滤机的进料口相

连通，1号药液贮存罐和AC药贮存罐通过输送泵与一级黑液

贮存罐和2号输送泵之间管道相连通。

<REC>

<申请号>=CN88221278.8

<名称>=蒸球多管回转进汽头

<申请（专利权）人>=李玉林

<发明（设计）人>=李玉林

<申请日>=1988.12.16

<地址>=宁夏回族自治区吴忠市解放军第九七九五工厂

<摘要>=一种在造纸工业中用于蒸球布汽的蒸球多管回

转进汽头。在长轴头及与之一体的蒸球内设有一根

以上进气支管，进气支管在蒸球内沿蒸球内壁设置，

并通过球内管板与长轴头相连接，总进气管通过顶紧

机构压紧于固定在进气支管端部的管板的端面，其出

汽端具有与总进气管相通的斜面及弧形孔，当蒸球转

动时，进气支管随之转动，当进气支管转到与总进气

管下部弧形孔对准时才能进气。因此解决了在蒸球

低部产生低温带及蒸煮不均、效率低的问题。

<REC>

<申请号>=CN200520105874.X

<名称>=一种造纸/化工用小型涂布机

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=吴军营

<申请日>=2005.12.12

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路80号

<摘要>=一种造纸/化工用小型涂布机，包括固定板以及固

定安装在固定板上的调速电机和工作台，固定板上位于工作台

下端安装有通过同步带与调速电机相连接的同步带传动轮和

对称安装的导向轮，在工作台上开设有导向槽，导向槽内设置

有与同步带相连接的可在导向槽内滑动的导向轮，导向轮通过

动力推杆与工作台上端的涂布辊相连接。本实用新型通过调速

电机带动与同步带相连接的导向轮左右移动，使与导向轮相连

接的涂布辊随之移动，将需要涂布的涂料均匀地涂布在位于工

作台的纸张上，从而实现了自动化，使涂布更加均匀，提高了

涂布的质量和效率。

<REC>

<申请号>=CN99247377.2

<名称>=造纸机电动往复毛布、网部冲洗机

<申请（专利权）人>=孙淑勇

<发明（设计）人>=孙淑勇

<申请日>=1999.12.03

<地址>=255311山东省淄博市周村区王村镇东兴街49号

<摘要>=一种造纸机电动往复毛布、网部冲洗机,其特征在

于减速器及限位移动器均固定安装在机架上,减速器为在拨叉

两侧对称安装的两组减速齿轮,两组减速齿轮的输入端

通过减速齿轮组与电机联接,输出端共同与一丝杠相啮合,丝杠

上对称套装限位拨叉架,在限位拨叉架中部的丝杠上套装移动

螺母,限位拨叉架再通过限位移动器及联杆与减速器的拨叉联

接,具有结构简单紧凑、维护方便;节约水资源,使用寿命长的优

点。

<REC>

<申请号>=CN94204395.2

<名称>=大锥度高频精浆除砂机

<申请（专利权）人>=王希刚

<发明（设计）人>=王希刚;李希春

<申请日>=1994.02.24

<地址>=266510山东省青岛市黄岛区辛安镇青岛市黄岛包装机械总公司

<摘要>=本实用新型涉及一种由打浆系统和排砂器两大

部分组成的用于造纸行业精制纸浆和除砂双功能的

新型打浆除砂设备。主轴分别与电机与转子连动，转

子带动螺旋帽转动，转子与锭子均制有齿牙，其齿形

为相反的“人”字形，转子与锭子之间隙可以调节锭子

的轴向位置而实现。当转子带动螺旋帽转动时形成

推力将纸浆中的重杂物推向弯头而进入排砂器，通过

杠杆系统便可随时将砂渣排除。本实用新型结构新

颖，耗电少，效率高，使用寿命长，节约纸浆。

<REC>

<申请号>=CN97233796.2

<名称>=造纸草料分丝压榨机

<申请（专利权）人>=常易康

<发明（设计）人>=常易康;吕传孝

<申请日>=1997.07.04

<地址>=250014山东省济南市文化东路羊头峪西沟20号

<摘要>=造纸草料分丝压榨机,减速机带动左旋螺杆1旋

转,由于齿轮3、4相互啮合从而使右旋螺杆2也转动,此时将已

切断、除尘和预浸的草料经进料斗12投入该压榨机中,草料在

其中反复充分有力的搓揉挤压,草料沿纵向压扁、分丝、撕裂有

效的被破解,处理后的黑黄水经液体出口13排出机外,脱水后的

草料经出料口14排出机外待放入蒸球中;该压榨机结构简单,

可使草料精细化,可去除草料中的各种杂质。

<REC>

<申请号>=CN02221762.2

<名称>=一种用造纸黑液生产木质素磺酸盐的专用设备

<申请（专利权）人>=资中县轻工机械厂

<发明（设计）人>=罗永建;朱旭;谢彬;杨大顺;龙大福

<申请日>=2002.03.04

<地址>=641200四川省内江市资中县重龙镇永兴路28号

<摘要>=一种专用于用造纸黑液生产木质素磺酸盐的设

备，它主要由加热炉、鼓风机、烟灰除尘器、干燥塔、旋风收

集器、水溶除尘器、高压风机、高温温度计、低温温度计、离

心喷雾机所组成，其中，离心喷雾机电动机，摩擦离合器，大

齿轮，小齿轮，主轴，分布器，雾化盘，进料管，测油杆，吸

油管，皮带轮，油泵，滤油器、油槽和冷却器所组成，利用离

心喷雾机取代了原有的负压装置，对原料的雾化效果更佳。

<REC>

<申请号>=CN88214241.0

<名称>=直热式造纸烘干装置

<申请（专利权）人>=太康县建材机械厂

<发明（设计）人>=杨令贤;赵隆秀;席树旺

<申请日>=1988.09.23

<地址>=河南省太康县逊母口镇

<摘要>=本实用新型提供了一种直热式造纸烘干装置。

为了克服现有造纸机设备费用高、能耗大、占地面积

大，不适用于乡镇企业和个体工业需要之不足，本实

用新型提出了这种由圆筒烘缸、烘缸中轴、烘炉、端盖

组成的烘干装置，这种装置结构简单实用，成本低廉，

是一种特别适用于乡镇企业，个体工业户造纸生产的

烘干装置。

<REC>

<申请号>=CN98232583.5

<名称>=造纸制浆立式蒸煮锅

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=尚久浩;陈海峰;张美云;孙世忠;荆学东

<申请日>=1998.03.27

<地址>=712000陕西省咸阳市人民西路49号西北轻工业学院

<摘要>=造纸制浆立式蒸煮锅,其主要技术特点是在圆柱

形锅体内设有支撑管,在支撑管上装有与圆柱形锅体同心的环

形滤网,造纸原料适应范围大,污染小,能耗低,制浆、锅内热交

换、洗涤一次性完成,节水,制浆效率高。

<REC>

<申请号>=CN01246360.4

<名称>=一种造纸磨浆机的转盘拆卸装置

<申请（专利权）人>=上海轻工机械二厂

<发明（设计）人>=郑玮琪;任烈权

<申请日>=2001.07.05

<地址>=200062上海市云岭东路120号

<摘要>=一种造纸机械中磨浆机转盘及磨片的拆卸装

置。在壳体(1)端盖口设置固定轴(9),固定轴(9)上相继连接吊转

板(8),活动轴(7)中间板(6),支轴(5)连接板(4),连接板(4)上开有与

磨片转盘件(2)相应的螺孔(3)。当磨片转盘件(2)从驱动轴上松

开,由螺栓与连接板(4)连接后,转动吊转板(8)、中间板(6)可将其

从端盖口处移出壳体(1)。反之可较轻松、准确地进行安装。

<REC>

<申请号>=CN200520087694.3

<名称>=一种用于造纸原料的杂物分离器

<申请（专利权）人>=临清银河纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=王秋云;李树俭;顾玉强;刘守辉

<申请日>=2005.10.09

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=一种用于造纸原料的杂物分离器，在其倒置的四

棱锥形的下端装有杂物收集管，管的下部开有排渣口，排渣口

上部侧面开有进水口；在分离斗锥形上底装有加强板，加强板

的两端安装两个羊角辊，加强板的上顶面开有观察孔，观察孔

上安装观察孔盖；分离斗的一侧安装出口，对应的另一侧的上

面安装有进口。该装置可提高原料洗涤效率，降低粉尘污染，

把其中的块状杂物从原料中分离出来，并将原料提前浸润。

<REC>

<申请号>=CN96247158.5

<名称>=造纸助剂溶解下料器

<申请（专利权）人>=东莞市佳鸣机械制造有限公司

<发明（设计）人>=曾一鸣;欧阳来

<申请日>=1996.11.25

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号

<摘要>=造纸助剂溶解下料器,具有一个其直管铅垂设置

的三通,液体从侧管输入;内部是通管、下端部是外锥面的上接

头,其上部连接盛料斗、其下部伸入三通内腔,以螺纹与三通的

直管的上端连接;内部是通管、上端部是内锥面的下接头,以螺

纹与三通的直管的下端连接;调节上接头或下接头的与三通连

接的螺纹,即可调整上接头的下端与下接头的上端

的距离,从而调整液体的流过该部位的速度、流量和流态。

<REC>

<申请号>=CN98213144.5

<名称>=无污染造纸用疏解分离机

<申请（专利权）人>=苏银三

<发明（设计）人>=苏银三;肜德胜

<申请日>=1998.03.08

<地址>=473500河南省新野县民用机械厂

<摘要>=无污染造纸用疏解分离机,机壳内设置滚筒和过

滤网,滚筒的前端支撑框与传动轴固连,后端支撑框内穿设支撑

轴,支撑轴联接支撑刮料器和水喷头,壳体上设置进料口。疏解

完全、分离充分、用水量小。

<REC>

<申请号>=CN200520078298.4

<名称>=造纸网毯用热风式定型机

<申请（专利权）人>=孙华祥;朱阿琳

<发明（设计）人>=孙华祥;朱阿琳

<申请日>=2005.01.28

<地址>=710021陕西省西安市北郊徐家湾西航公司工程机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种对造纸用网毯进行稳定、定

型的热风式定型机，由织物拉伸装置、拉幅装置、液压悬臂装

置、微机控制装置和热风加热装置等组成，其中所说的热风加

热装置具有一个由桥联装置支撑并位于网毯上方的上热风箱

和一个安装在悬臂梁上且位于网毯之下的下热风发生器。工作

时，操作台给出指令使上热风箱及拉幅装置随桥联装置运行至

工作位置，同时启动加热炉升温，将热空气由热风管道送至热

风加热装置，再由热风加热装置的上热风箱和下热风发生器将

符合造纸网毯定型温度的热空气均匀地分布在网毯的幅宽上，

使造纸网毯受到均匀加热，达到定型要求。

<REC>

<申请号>=CN03246168.2

<名称>=耐磨高效造纸制浆压榨装置

<申请（专利权）人>=新乡市蓝海环保机械有限公司

<发明（设计）人>=阎鸿恩;李长保

<申请日>=2003.07.17

<地址>=453007河南省新乡市洪门镇华北石油局五普装备厂

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械装置，特别是涉及

一种耐磨高效造纸制浆压榨装置。它含有动力装置，由中空变

截面螺旋压榨转轴和滤网及滤网支撑框架组成的压榨机构，轴

承座，装置底座，进浆箱，出浆箱，黑液护罩及黑液出口，其

中在压榨机构的螺旋叶片沿压榨方向的叶片侧面及顶面镶嵌

有一层耐磨材料结构层。本实用新型使用寿命提高5～10倍，

黑液提取率提高10％，大幅度降低企业生产成本，增加企业的

经济效益，将受到造纸企业的普遍欢迎。

<REC>

<申请号>=CN02285200.X

<名称>=一种消除黑液污染的造纸装置

<申请（专利权）人>=刘树军

<发明（设计）人>=刘树军

<申请日>=2002.11.11

<地址>=236600安徽省阜阳市太和县财政局

<摘要>=一种消除造纸黑液污染和冶炼烟尘污染的造纸

装置，包括：蒸发器，下部安装有烟尘入口和排渣口，上部有

黑液入口和排气口；蒸煮器，位于蒸发器上部，锅体与进入蒸

发器的烟尘接触；冷却塔，与蒸发器的排气口以及沉淀池相连；

沉淀池，具有清水出口和黑液出口，该黑液出口通到蒸发器的

黑液入口；和静压池。该造纸装置将造纸黑液送入蒸发器，并

自塔顶下喷；冶炼烟气同时进入蒸发器，并自下而上喷，混合

反应后生成沉渣并有混合气体排出，经冷凝塔冷凝生成冷凝水

排入沉淀池；沉淀池中沉淀出的清水回收用于造纸，产生的黑

液送入蒸发器，完成一次循环苛化反应生成的氢氧化钠回收用

于造纸，生成石膏与废电池棚板石棉混合作为铺路基材。

<REC>

<申请号>=CN97215355.1

<名称>=造纸草料预处理拉丝机

<申请（专利权）人>=陈宝峰

<发明（设计）人>=陈宝峰

<申请日>=1997.04.26

<地址>=453002河南省新乡市北干道第一机床厂

<摘要>=造纸草料预处理拉丝机,它包括有机架、电机和传

动装置,其特征在于:送料器出口与传动筛之间的机架上安装有

能将草料压紧输送出去的压送装置,压送装置后面间隙安装有

一个顺时针旋转的转速比输送速度至少大两倍以上的表面布

满锯齿的齿辊,齿辊后面配有刷辊,在送料器至传动筛的机架上

部表面装有防护罩,下部装有托料滑板。它不但能彻底将草节和

麦、稻穗从草料中分离出去,还能将草料拉成柔软纯净的丝状。

<REC>

<申请号>=CN99249257.2

<名称>=防滑防偏螺旋网传送带洗浆机

<申请（专利权）人>=李振江

<发明（设计）人>=李振江

<申请日>=1999.10.22

<地址>=071000河北省保定市广济路230号

<摘要>=一种洗涤提取设备,尤其是用于制浆造纸工业的

洗浆和黑液提取,由于使用的是防滑防偏螺旋网传送带,传送带

在运行时,不会出现网带侧边刮坏和负荷变化时传送带打滑。

<REC>

<申请号>=CN90205095.8

<名称>=造纸蒸球自动配碱机

<申请（专利权）人>=山东省牟平县东风造纸设备厂

<发明（设计）人>=隋枢霞;唐本有

<申请日>=1990.04.24

<地址>=264100山东省牟平县解甲庄镇西潭家泊村

<摘要>=本实用新型提供了一种造纸蒸球自动配碱机，该

机是由草料量变送器、碱液流量变送控制器、比例调

节器和电动执行器所组成。在造纸生产过程中，草料

量变送器、碱液流量变送控制器能进行瞬时、累计数

字显示草碱流量，并进一步将草量、碱量送入比例调

节器进行比较放大，其偏差电流通过执行电机驱动碱

阀，自动调节碱流量跟踪草加入量的变化，从而提高

草浆质量，减少碱耗，降低了生产成本，具有较高的经

济效益，同时可实现数据化、自动化生产管理。

<REC>

<申请号>=CN97205513.4

<名称>=造纸圆网笼

<申请（专利权）人>=何宗才

<发明（设计）人>=何宗才

<申请日>=1997.11.25

<地址>=641000四川省内江市新江路159号

<摘要>=造纸用的圆网笼,它由主轴、轴承座、轴承盒、轴

承、边轮、中轮、衬套、领条、不锈钢丝、护水套和密封圈、

顶紧螺母、衬条所组成,其中在衬套的两端均设置有套接于主轴

上的密封圈,在主轴的右端设置有顶紧螺母,在顶紧螺母和密封

圈的作用下,使边轮、中轮、衬套紧密地连成一体,间距相等的

衬条穿过中轮后对称地排列在两个边轮之间并与两个边轮相

连,同时,将边轮、中轮、衬套、领条、护水套、顶紧螺母、衬

条均采用不锈钢制成,增强了圆网笼的整体强度和抗腐蚀能力,

使用寿命长、维修次数少、连续作业能力强、网面强度高。

<REC>

<申请号>=CN98220996.7

<名称>=造纸蒸煮余热回收设备

<申请（专利权）人>=泰安市轻工机械厂

<发明（设计）人>=郑平羲

<申请日>=1998.04.29

<地址>=271000山东省泰安市南关路16号

<摘要>=造纸蒸煮余热回收设备,它由雾化热交换器、回收

缸、液位显示器、进汽管、进水口、出水口等组成,雾化热交换

器的下头与回收缸的上锥部相连通,其特征是回收缸内的上方

设有多孔板,进汽管穿过多孔板与回收缸相通;这样汽与水在一

起混合的时间、行程加长了,增加了两次回收余热的机会,而且,

汽与水逆向相对流动,能够充分吸收余热,回收率高,并可使有害

物质进一步净化。

<REC>

<申请号>=CN01246362.0

<名称>=一种造纸磨浆机的浆料喂入装置

<申请（专利权）人>=上海轻工机械二厂

<发明（设计）人>=郑玮琪;任烈权

<申请日>=2001.07.05

<地址>=200062上海市云岭东路120号

<摘要>=造纸机械中磨浆机的浆料喂入装置。磨盘(1)上装

有动片(2),定片(4)固定在壳体(3)的内壁,主轴(10)通过轴承座(8)

伸入磨浆机中,连接磨盘(1)及动片(2),原料喂入口(5)通过连接

管(6)接入壳体(3)呈圆周形的环状进料口(7),环状进料口(7)的

进料面积较大提高了效率。密封圈座(9)不改变其在轴向的位置,

被包裹于环状进料口(7)的管壁内,使设备仍保持了较好的刚

性。

<REC>

<申请号>=CN94214601.8

<名称>=造纸压光机静压支承可控中高辊机构

<申请（专利权）人>=诸葛宝钧

<发明（设计）人>=诸葛宝钧

<申请日>=1994.06.21

<地址>=443209湖北省枝江县404厂总务处

<摘要>=一种造纸压光机静压支承可控中高辊机构，由球

面支承，芯轴、辊壳等组成；芯轴不动，辊壳通过它两

端的滚动轴承绕芯轴旋转，沿其母线方向某段挠度变

化地控制是液压泵站及电气控制台；在工字形截面芯

轴上，对着受压区方向，有纵向排列的若干个孔，它与

装在其中的顶压活塞及密封件形成高压油腔，压力油

通过芯轴侧面管子的油孔，分组向顶压活塞小端的高

压油腔供油，其大端具有压向辊壳和保持受控中高并

与辊壳内孔相吻合的曲面；本新型能分段控制压光辊

中高，结构先进，加工方便、成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN96238123.3

<名称>=造纸水处理机

<申请（专利权）人>=张忠孝

<发明（设计）人>=张忠孝

<申请日>=1996.08.14

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区太原北街2号省包协

<摘要>=一种从造纸废水中分离出白水和纸浆的处理

机。包括上部带盖子的中空的机体和该机体中设置的过滤筒及

该过滤筒内悬设的由电机带动的旋转叶轮,废水进水管穿过机

体直接与过滤筒底部设的废水入口相连通,过滤筒上部开口连

通于机体上部的纸浆排出口,机体下部设有白水排出口,过滤筒

由固定设置在机体底部的带废水入口的筒底盘、座设在该筒底

盘上的金属网筒身、与该金属网上缘部连接的法兰盘所组成,

机体内壁有支持所述法兰盘的支持体,并且设有调节法兰盘水

平度和高度的微调节机构。旋转叶轮不会同过滤筒相碰。

<REC>

<申请号>=CN93243173.9

<名称>=真空腔激式热敏烘缸

<申请（专利权）人>=郭三亮

<发明（设计）人>=郭三亮

<申请日>=1993.10.30

<地址>=300022天津市和平区包头道11号101室

<摘要>=真空腔激式热敏烘缸涉及一种在造纸工艺中用

于烘干纸张的设备，由缸体、分热器、载热管和气化腔

构成。缸体为中空圆柱形，两端各带有一空心端轴并

可绕端轴转动，缸内充以一定量低沸点液体；载热管

均匀分布与缸体内壁，其两端通过分热器分别与两空

心端轴连通；气化腔与两端封闭而外侧开口的长槽，

装在载热管水平段外围。缸体转动时，气化腔将低沸

点液体从底部带到顶部，蒸汽从一端轴经分热器进入

载热管使气化腔内液体气化而加热缸体。

<REC>

<申请号>=CN95241594.1

<名称>=一种回收利用造纸白水的装置

<申请（专利权）人>=陈光彦

<发明（设计）人>=陈光彦

<申请日>=1995.05.10

<地址>=614000四川省乐山市市中区新村街18号

<摘要>=本实用新型公开了一种回收利用造纸白水的装

置，它是一个池体，由隔板分成沉砂区、反应絮凝区、

沉淀浓缩区和集水区，在沉淀浓缩区内并排安装有一

组横向流斜板单元体，提高了细小纤维的沉降速度，

连续回收的浆料和清水可循环回用于造纸生产，本实

用新型具有结构简单、制造成本低、占地少、投资省、

回收率高、运行费用低的优点，有明显的经济效益和

社会环境效益。

<REC>

<申请号>=CN200520043952.8

<名称>=造纸毛毯纠偏传感器

<申请（专利权）人>=江国定

<发明（设计）人>=江国定

<申请日>=2005.07.29

<地址>=315502浙江省奉化市溪口镇徐溪村徐家埠

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸毛毯纠偏传感器产

品，克服了传统产品易受造纸废水影响以及反馈信息传输不便

的缺陷，它包括封闭的箱体和箱盖，箱体内设有气动阀体，阀

体中部设有横向的气道；所述气道设有进气孔T，该进气孔T

由阀体内部的气道贯通设于箱盖表面的进气接口；横向气道的

左右端口设有左右阀芯，对应于左右阀芯顶针的阀体分别开设

有左、右气室，左、右气室分别开设有左右排气孔；所述左右

阀芯的两外侧悬接有摆动支架，摆动支架两外侧的悬接处设有

阻尼弹簧；传感杆由螺杆旋接在摆动杆上，摆动杆尾部连接于

摆动支架。本产品运用高压气体调节导辊的偏移，具有连接方

便、不易受造纸废水侵蚀的优点，可广泛应用于湿式造纸过程

中的造纸毛毯纠偏。

<REC>

<申请号>=CN02224709.2

<名称>=造纸制浆立式蒸煮锅

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院机电工程学院

<发明（设计）人>=陈海峰;尚久浩;张美云;张勇;吴养育;徐永健

<申请日>=2002.04.04

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=造纸制浆立式蒸煮锅，是在立式蒸煮锅的放气口

上设有排气管，排气管上设有蒸气喷射真空泵，将蒸气喷射真

空泵的另两端分别与蒸气源和换热器、乙醇储罐相管通连接便

可进行纸浆的制造和乙醇回收。密封结构均为静配合，工作可

靠性强，乙醇回收率非常高，同时还能回收热能。

<REC>

<申请号>=CN200320112112.3

<名称>=直接换热式草浆造纸黑液碱回收设备

<申请（专利权）人>=于成春

<发明（设计）人>=于成春

<申请日>=2003.11.04

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花园东里15号楼1门201

<摘要>=直接换热式草浆造纸黑液的碱回收设备涉及一

种对造纸纸浆黑液碱回收，特别是草浆造纸纸浆黑液碱回收处

理设备的改进。所述的设备中，黑液燃烧炉通过管道与浓缩塔

连接并提供热源。在所述黑液燃烧炉中设置了一个除尘拱墙；

在所述黑液燃烧炉内设置了一个带有黑液喷头和黑液自流板

的黑液增浓段；在所述浓缩塔的排烟口与自流孔板之间设置了

一个气水分离器，自流孔板的下部设置有分水盘，所述分水盘

与热风进口之间设置有浓黑液喷嘴。本实用新型可以大大提高

草浆黑液的碱回收效率，不会因发生硅堵等问题影响设备的正

常运行。所需的投资额相当于背景技术的1/10－1/6，同时设备

运行费用也相应大大降低，设备运行安全性好。

<REC>

<申请号>=CN200520023282.3

<名称>=造纸制浆黑液提取设备

<申请（专利权）人>=北京中航宏源环境工程技术有限公司;周爱民

<发明（设计）人>=赵锡新;孙建华;周爱民;张杰

<申请日>=2005.09.19

<地址>=100027北京市朝阳区北三环东路戊2号A座80D北京中航宏源环境工程技术有限公司

<摘要>=一种造纸制浆黑液提取设备，包括固定在机架左

端的布浆器，环行的上、下滤网，预压辊，若干组压滤设备和

设在各组压滤设备之间的稀释置换装置，上滤网的下层与下滤

网的上层相配合，稀释置换装置包括若干水管，水管水平排布

在各自压滤设备之间的上滤网与下滤网相配合段的上方和下

方，每根水管上设有若干朝向滤网的喷嘴。本实用新型造纸制

浆黑液提取设备结构简单、紧凑，性能稳定，黑液提取率达到

90～92％，用水量小，电耗量低，出浆浓度高，浆内残碱和杂

质含量少，特别有利于下一步浆的洗涤和漂白。本设备还适用

与环保方面的污水处理，以及化工、食品、制糖、酿酒等行业

的浓缩或污泥脱水。

<REC>

<申请号>=CN01267663.2

<名称>=多回路造纸黑液浓缩器

<申请（专利权）人>=李界文

<发明（设计）人>=李界文

<申请日>=2001.10.16

<地址>=454650河南省济源市博物馆庙街济渎庙内

<摘要>=一种多回路造纸黑液浓缩器,包括增温锅炉、热交

换器、油泵及驱动电机,在增温锅炉有进油口和出油口,其出油

口与油泵的入口用管道连接,油泵的出口与热交换器的一端连

接,该热交换器的另一端与增温锅炉的进油口连接;本实用新型

利用油作为传热介质,用热交换器将热能强制输入到造纸草浆

黑液中,使其蒸发浓缩变成粘合剂或固体物,化废为利,避免了炭

化,降低了处理成本。增温锅炉内的快速增温盘和增温油箱与夹

层之间有多回路油路,在炉膛上方有多层加热管,均提高了加热

效率。

<REC>

<申请号>=CN92224617.3

<名称>=造纸聚酯圆网热定型机

<申请（专利权）人>=开封造纸网厂

<发明（设计）人>=张治綦;马国臣;苏长峰

<申请日>=1992.06.09

<地址>=475003河南省开封市五一路

<摘要>=一种造纸聚酯圆网热定型机，它主要包括行走机

构，连接在行走机构之上的升降调整装置和角度调整

装置以及与它们二者相连的电路控制部分的远红外

加热器，所以它结构简单，体积小，移动灵活。通过升

降调整装置、角度调整装置，可使远红外加热器的位

置调整到与网笼弧面相吻合，当接通电源远红外加热

器发热达到并保持恒定温度时，能将聚酯圆网绷紧在

网笼上，并进行热定型处理，从而达到最佳的定型效

果。这种网应用在圆网造纸机上，既使用寿命长，又

提高了造纸的质量。

<REC>

<申请号>=CN97207444.9

<名称>=造纸黑液处理器

<申请（专利权）人>=王升全

<发明（设计）人>=王升全

<申请日>=1997.01.10

<地址>=618105四川省中江县广福镇长胜5－8

<摘要>=造纸黑液处理器由前挡板、后挡板、履带式滚

筛、履带式分液带、集液槽、挤压辊、刮板刷及支撑传动装置

构成。分液带上带面与滚筛上筛面紧密接触,分液带履带环小,

位于滚筛履带环中间,集液槽接于分液带下,挤压辊以上下两个

方向压迫分液带下带面。电动机通过动力轴带动人造纤维布的

滚筛和塑料泡沫的分液带运动,以处理造纸黑液。结构简单,成

本低廉,操作方便,造纸黑液处理力强。

<REC>

<申请号>=CN02268664.9

<名称>=造纸黑液全回收装置

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;唐继平

<申请日>=2002.08.03

<地址>=266071山东省青岛市市南区彰化路1号银都花园丁香阁2A

<摘要>=木实用新型是一种造纸黑液全回收装置，其在喷

放仓的浆料出口处设置挤浆机，该挤浆机通过管道接入浓黑液

收集池，该池通过浸液泵和药剂管道接通在混合器中，在该

段药剂管道上先后设置聚合剂加药口和络合剂加药口，该混合

器再通过管道接入反应液池中，该液池通过浸液泵和管道接通

在过滤设备上，该过滤设备通过管道接入滤液池中，该滤液池

通过浸液泵和管道接通在反应槽中，该槽上部还设有反应剂加

药口和调节剂加药口，该槽槽底通过管道接入沉淀池中，该沉

淀池通过清水泵及管道接送至蒸球回收用水罐，该沉淀池的底

部通过污泥泵和管道接通在过滤设备上。本装置实现了以较少

的设备设置，恰当的设备选型和连接方式，充分有效地发挥整

体装置的作用，达到了处理后的清水全回收用于生产线蒸球用

水的目的。

<REC>

<申请号>=CN02268666.5

<名称>=造纸终端水循环再利用装置

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;唐继平

<申请日>=2002.08.03

<地址>=266071山东省青岛市市南区彰化路1号银都花园丁香阁2A

<摘要>=本实用新型是一种造纸终端水循环再利用装置，

其包括输送废水的泵。该泵的出口通过管道接在斜网过滤池

上，该池的滤液出口通过浸液泵和管道接通入沉淀池中；在相

应的管道上设有调节剂加药口，絮凝剂加药口，聚凝剂加药口。

该沉淀池通过清水泵和管道接通入竖流式沉降池，该沉降池通

过清水泵和管道接通入ATB生化调节池，该调节池通过清水

泵和管道接通入装有气浮机头的气浮池，该气浮池通过清水泵

和管道从塔底接通入过滤塔，该过滤塔顶部的出口管分别接通

生产线用水或/和达标排放。该装置以较少的设备设置，恰当的

设备选型和连接方式，充分有效地发挥了整体装置的作用，以

达到处理后的清水全回收再利用的目的。

<REC>

<申请号>=CN97209314.1

<名称>=制造纸餐具的自动成型机

<申请（专利权）人>=李容初

<发明（设计）人>=李容初;蒋小海

<申请日>=1997.01.30

<地址>=441021湖北省襄樊市襄城环山路金龙陶瓷厂

<摘要>=一种以平板纸为原料的制造纸餐具的自动成型

机。特征是可在导轨上作直线运动的下模垫板上依次设置有受

料出盒工位A<SUB>1</SUB>、成型工位B,受料

出盒工位A<SUB>2</SUB>,由运动气缸带动下

模垫板在三个工位作往复直线运动;在成型工位B上方固定有

由工作气缸控制的上模芯;在受料出盒工位

A<SUB>1</SUB>、

A<SUB>2</SUB>上方固定有由行走架、升降架

和两组真空吸盘组成的供料出盒装置。本实用新型一次可成型

多个纸餐具,原料的供给和成品取出均自动连续进行。

<REC>

<申请号>=CN95218692.6

<名称>=浆层进汽搅拌式蒸球

<申请（专利权）人>=石维东

<发明（设计）人>=石维东

<申请日>=1995.07.28

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市翠竹路南巷4号

<摘要>=

属于以蒸汽处理造纸浆料的一种设备，也包括球

体(1)和装置在球腔内的浆料喷放管(2)及蒸汽喷管

(3)。其蒸汽喷管(3)平行于蒸球的转动轴心线等分

均布固装在球腔内壁上，各蒸汽喷管(3)接装的供汽

转阀(7)阀体上的出口只有对接上固定阀芯(10)朝下

方固定摆置着的供汽孔时，即蒸汽喷管(3)转至下半

球部位、进入浆层中后，才有蒸汽从中喷出，球腔内壁

上固装着的三块翻浆板(4)在随球体(1)转动时将浆

料和药液同带至高处摔下，以使浆料与药液更充分均

匀地拌合。

<REC>

<申请号>=CN01256900.3

<名称>=造纸废液碱回收处理装置

<申请（专利权）人>=袁培策

<发明（设计）人>=袁培策

<申请日>=2001.12.13

<地址>=614800四川省乐山市五通桥区柑子桥雄狮锅炉公司

<摘要>=一种集黑液蒸发浓缩、回炉燃烧为一体的造纸废

液碱回收处理装置,炉体采用三锅筒卧式外燃、烟气三回程的结

构,烟气在炉体内的流程长,换热效率高,针对黑液介质粘度大流

动性差、易堵塞的特点,设计专用的可清晰显示液位、不易堵

塞、不易出现假水位的直通式液位计,适合我国现有采用烧碱

法、酸法制浆的中小型造纸厂安装使用,既能处理造纸废液又可

回收利用烧碱和蒸汽。

<REC>

<申请号>=CN00260419.1

<名称>=新型红外线节能造纸设备

<申请（专利权）人>=刘玉帆

<发明（设计）人>=刘玉帆;刘德建

<申请日>=2000.11.27

<地址>=476000河南省商丘市人民政府机关印刷所(凯旋中路518号)刘德建转刘玉帆

<摘要>=本实用新型属于一种新型红外线节能造纸设

备。本实用新型主要由机体、烘缸、红外线电加热炉、红外线

液化气加热炉灶构成,关键是烘缸是圆柱空心桶状铸铁结构,采

用先进的干式直热红外线电热管炉灶,或无污染液化气红外线

炉灶两种加热方式,它取代了传统造纸业采用锅炉加热方式,热

效率高,无污染,无噪音,是国内造纸行业最先进的加热方法之一,

广泛适用城市乡村中小型企业,是一种新型的节能造纸设备。

<REC>

<申请号>=CN200520055488.4

<名称>=造纸烘缸废汽循环利用装置

<申请（专利权）人>=王翠萍

<发明（设计）人>=王翠萍

<申请日>=2005.03.11

<地址>=510300广东省广州市海珠区新港西路179号11梯508

<摘要>=本实用新型提供了一种造纸烘缸废汽循环利用

装置，包括烘缸、锅炉蒸汽输出管，其中在烘缸侧设有废汽储

罐，该废汽储罐与烘缸的废汽排放口之间设有管道连通；锅炉

蒸汽输出管与高低压射流混合器的进汽口连接，废汽储罐的上

部或顶部与高低压射流混合器的吸气口管连接，烘缸的进气口

与高低压射流混合器的出气口之间设有管道连通；在高低压射

流混合器的进汽口、出汽口两边分别设有控制阀门；在锅炉蒸

汽输出管与管道之间设有旁通管道连通，旁通管道设有控制阀

门；在废汽储罐下部设有带阀门的排水管。本实用新型具有蒸

汽利用率高、节约能源消耗的优点，用于造纸机的纸浆干燥。

<REC>

<申请号>=CN90205904.1

<名称>=真空吸水辘

<申请（专利权）人>=简明国;简明仁

<发明（设计）人>=简明国;简明仁

<申请日>=1990.05.09

<地址>=台湾省台北市新生北路2段28巷6号之4

<摘要>=本实用新型关于一种用于造纸设备实现快速脱

水的真空吸水辘；主要由一螺旋真空吸水辘，左右各

一轴心、密封衬套、开关板及外壳等构成。其中，螺旋

式真空吸水辘是在一中空轴体的周边，垂直延伸有若

干固定肋，在固定肋外缘又以钣条螺旋围绕形成一圆

柱状，使中空轴体的表面形成一个个方孔。当外壳体

的抽气管将空气抽出时，使方孔大量吸入空气，将附

于真空吸水辘表面的毛毯及薄纸片中的水分吸入并

排出。

<REC>

<申请号>=CN89200593.9

<名称>=一种压力除节筛

<申请（专利权）人>=薛宗华

<发明（设计）人>=薛宗华

<申请日>=1989.01.13

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种在造纸工业中用的压力除节筛，由合格浆收

集室、粗渣分离室、驱动轴和转子组成。合格浆收集

室带有一个出浆管，粗渣分离室带有一个进浆管和一

个排渣管。合格浆收集室位于粗渣分离室的上方，两

者之间有一组由转子上的同轴动环和合格浆收集室

壳体上的同轴静环组成的平面同轴环形筛缝，阻止尺

寸大于筛缝的粗渣通过筛缝。本实用新型的优点是

除节效率高，电耗低，筛缝不容易堵塞，不需要加水稀

释，进浆浓度可高达5％。

<REC>

<申请号>=CN92236925.9

<名称>=喷放器

<申请（专利权）人>=刘建华;李建营

<发明（设计）人>=刘建华;李建营

<申请日>=1992.10.15

<地址>=463100河南省遂平县第二造纸厂

<摘要>=喷放器是造纸工艺中对蒸煮后的木浆、草类浆在

放浆过程进行处理的浆料梳解设备，它包括机体、动

力传递机构、调整机构、梳解稀释系统和放浆机构，利

用梳解区转盘的旋转离心力和浆料的冲击力及自重

力的作用，浆料中的纤维束逐步分解成单根纤维，不

会被切断，纤维在机械力作用的过程中频繁扭曲变形

的结果，经一定压力的水稀释后使黑液从纤维纹孔中

分离出来，试验表明，本实用新型使喷放的浆料易洗

涤、易漂白，克服了纤维流失的现象，减轻了环境污

染，降低辅助化工原料用量1——2％，浆的得率提高3

—5％。

<REC>

<申请号>=CN97241154.2

<名称>=网式造纸黑液提取机

<申请（专利权）人>=刘筱安;仝雪芳;刘绪武

<发明（设计）人>=刘筱安;仝雪芳;刘绪武;刘公显;阎长新;董春保;刘一贺

<申请日>=1997.08.08

<地址>=450003河南省郑州市郑七街30号院1栋8号

<摘要>=本实用新型涉及造纸工艺中的黑液提取设备,解

决现有设备功能单一、流程长、效率低的难题。网式造纸黑液

提取机集扩散置换洗涤、挤压、多段逆流洗、封闭加温等功能

于一体,于一机内实现黑液提取率高、浓度高、温度高的理想指

标。机中滤网在若干折返辊间形成若干洗涤段;浆料在上下滤网

的夹持下依次由下段向上段运行,洗液依次由上段向下段运行

各段中有若干组压辊对浆料反复挤压;整机闭封且有加热系

统。用于造纸污水治理。

<REC>

<申请号>=CN01268648.4

<名称>=造纸蒸煮废汽余热回收器

<申请（专利权）人>=李瑜

<发明（设计）人>=李瑜

<申请日>=2001.11.27

<地址>=271000山东省泰安市泮河路南首酿酒总厂西邻泰山轻工机械厂

<摘要>=用于造纸蒸煮余热回收设备中的废汽余热回收

器,是对由法兰(1)、管头(2)、封头(3)、筒体(5)、箅子(8)等组成

的原废汽余热回收器,进行内部结构的改进,设置有中轴(6)、叶

片(7),叶片(7)呈螺旋状自上而下排列安装在中轴(6)上,且后一

片叶片(7)的前端高于前一片叶片(7)的后端,并设有间隙,水在两

叶片(7)之间的间隙处形成水帘,与蒸汽充分接触,提高了热交换

效率,在筒体(5)上部还设置有入孔(4),以便清垢、维修使用。

<REC>

<申请号>=CN89214671.0

<名称>=铸涂机

<申请（专利权）人>=张家泉;张群

<发明（设计）人>=张家泉;张群

<申请日>=1989.07.29

<地址>=330006江西省南昌市董家窖112号江西造纸厂

<摘要>=一种造纸行业生产玻璃卡纸的铸涂机，其各工序

的机械运转由一台交流电磁调速电机提供动力，通过

主轴上分段装有的伞形轮齿轮将动力输入各部位应

用的无级变速箱，各无级变速箱的输出轴均通过链轮

传动各部运转。该机结构简单，设备造价低，与现有

技术相比可节约经费47％左右，机零部件均采用可

拆卸式结构，铸涂机运转平稳，基本无燥音，能获得与

现有技术制造的同等质量的高光泽纸品。

<REC>

<申请号>=CN96230465.4

<名称>=造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=郭东亚

<发明（设计）人>=郭东亚

<申请日>=1996.08.09

<地址>=215008江苏省苏州市新庄新村93幢104室

<摘要>=造纸黑液处理装

置，其特征在于：强制过滤器[2]

的底部设有出泥管[22]；滤液管

[33]的出口和中段废水管[23]

的出口接一次澄清池[4]，一次

澄清池[4]的底部设有污泥出

口管[39]，一次澄清池[4]的上部

与微孔曝气池[5]连通；二次澄

清池[6]的底部设有多孔排泥管[38]。本实用新型可用于造纸厂

的废水处理，其投资少，运行成本低，处理后的水可回用。

<REC>

<申请号>=CN99256654.1

<名称>=新型卧式双圆盘造纸磨浆机

<申请（专利权）人>=张宪明

<发明（设计）人>=张宪明;路全恩;李春亭;张红山

<申请日>=1999.12.17

<地址>=456750河南省淇县朝歌南路40－1号

<摘要>=新型卧式双圆盘造纸磨浆机,属造纸制浆设备

类。为解决公知的单台双圆盘磨浆机制出的纸浆叩解度低,达不

到制纸要求而设计,其特征在于磨浆机壳1内制有隔离环14,旋

转磨盘7与对应的隔离环14为动配合,隔离环14使磨浆机壳内

隔离成左右两个磨区,两磨区磨浆机壳1上分别制有相连通的

左磨区出浆口15和右磨区进浆口16,左磨区左磨盘2上制有进

浆管口21,右磨区的磨浆机壳1上还制有出浆口12。它一机制

浆能达到造纸叩解度要求,适用于中小造纸厂制浆选用。

<REC>

<申请号>=CN97202641.X

<名称>=高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1997.04.03

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40幢301

<摘要>=一种高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机,

由夹筋网编织部和纸液成型部组成,前者包括放线盘、分线盘、

套管、定型器、旋轴主轴、旋转工作台和电机减速装置,放线盘、

分线盘平行固定于竖直主轴上;后者包括机架、多个辊轴、上下

成型网、环形毛毡、电机减速机,多根辊轴两端分别位于机架两

侧的相应部位,环形毛毡带动上下成型网旋转,编织夹筋网被输

送到纸液成型部与上下层纸浆复合成型,其结构简单,成本低,生

产的含筋包装袋纸强度高。

<REC>

<申请号>=CN96230822.6

<名称>=多功能双缸圆网造纸机

<申请（专利权）人>=吴杰明

<发明（设计）人>=吴杰明;薛义发

<申请日>=1996.10.04

<地址>=354204福建省建阳市麻沙镇麻沙街44号

<摘要>=多功能双缸圆网造纸机,包含网部、压榨部、干燥

部以及两张湿毯,网部中的两个网槽11、14反向相对分布,于压

榨部重合接触完成湿纸页层间结合的两张湿毯,其中一张包住

上压榨辊21并与第一烘缸31以及第一网笼12穿接,而另一张

则包住下压榨辊22并与第二网笼13穿接,两张湿毯各自与网笼

12、

13接触时的运转方向相反,可彻底解决双面纸正、反差这一圆

网造纸机的主要质量问题,并可一机分为两台单网单缸纸机以

高效率、低成本生产单面纸。

<REC>

<申请号>=CN98215809.2

<名称>=造纸黑液喷射蒸发分离装置

<申请（专利权）人>=甘肃环球能源节能技术开发设计研究所有限公司

<发明（设计）人>=杨志康;鲍侃;董国盛;万庆树;倪世光

<申请日>=1998.06.19

<地址>=730050甘肃省兰州市七里河区任家庄5号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于高浓度粘稠液体的

造纸黑液喷射蒸发分离装置。它包括喷射蒸发器、过渡筒、旋

风分离器及集液罐。喷射蒸发器由收缩管、喉管、扩散管组成,

收缩管和扩散管均为圆锥管、喉管为圆柱管;过渡筒的形状为上

圆下方,其圆形端与矩形端截面之比为2∶1,旋风分离器由分离

器筒体及分离器锥体组成。本实用新型结构简单,清洗方便,运

行周期长,并能有效地将黑液浓度由28%浓缩至48%。

<REC>

<申请号>=CN90208754.1

<名称>=小型造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=郭东亚

<发明（设计）人>=郭东亚

<申请日>=1990.06.12

<地址>=江苏省苏州市金阊区马路一区西72号

<摘要>=本实用新型涉及适合于小型企业的造纸黑液处

理装置。本实用新型提供了一种造价低、效益高安装

使用方便的一元化的黑液处理装置。该装置包括由

钢板连接而成的开口箱体形式的氧化槽(包括有多个

小室)、沉清槽和循环水箱构成的回折形式的成套装

置，各钢板箱体之间有便于现场拼装的连接法兰。经

该装置处理后，排出本装置的只有污泥。其循环水的

处理效果：BOD<SUB>5</SUB>(生化需氧量)的去除率可达95％以

上，COD<SUB>CT</SUB>(化学需氧量)的去除率可达80％以上。

<REC>

<申请号>=CN00213923.5

<名称>=烧碱法麦草造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安市清泉污水治理研究所

<发明（设计）人>=王占有;戴修峰

<申请日>=2000.03.22

<地址>=271600山东省肥城市太平路60号

<摘要>=烧碱法麦草造纸黑液处理装置,是由纤维过滤

池、冷却池、黑液泵、离析器、一级药剂箱、离析池、一级压

滤机、滤液槽、滤液泵、一级反应槽、二级药剂箱、一级沉降

池、一级清液泵、二级反应槽、三级药剂箱、二级沉降池、二

级清液泵依次通过串接有控制阀的管道相连通。具有制造成本

低、运行费用小、可实现对造纸黑液处理后的水资源进行循环

利用的任务。

<REC>

<申请号>=CN200320107794.9

<名称>=造纸膜式施胶、涂布机刮棒快速连接装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=杨英辉;田小慧;李昭华

<申请日>=2003.12.20

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园技术中心

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸膜式施胶、涂布机刮棒

快速连接装置，它包括万向节(1)、花键外齿(2)、花键内齿(3)、

锁帽(4)、施胶棒(5)，连接时通过花键内、外齿啮合后，再经过

锁帽锁定即可正常运转，此连接方式，更换施胶棒快速容易，

施胶棒运转平稳，提高了施胶棒使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN03238209.X

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网采用半

斜网纹，底网采用四综全斜纹，所述面网经线不连结底网纬线，

底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机上应用，具

有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03274573.7

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网经纬密度大于底网的经纬密度，面

网采用平织网纹，底网采用四综破缎纹，所述面网经线不连结

底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机

上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特

点。

<REC>

<申请号>=CN03274571.0

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，这种

造纸用多层成形网，包括面网、底网、连结网，面网经纬密度

大于底网的经纬密度，面网采用半斜网纹，底网采用四综破缎

纹，所述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网纬线。

本实用新型在高速纸机上应用，具有使用寿命长、结构紧密、

纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03274569.9

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网经纬密度大于底网的经纬密度，面

网采用平织网纹，底网采用四综全斜纹，所述面网经线不连结

底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机

上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特

点。

<REC>

<申请号>=CN200520091847.1

<名称>=造纸压榨石辊总成

<申请（专利权）人>=吕志义

<发明（设计）人>=吕志义

<申请日>=2005.07.14

<地址>=118322辽宁省东港市十字街镇坎子下村6组

<摘要>=为解决现有造纸压榨石辊总成存在工装结构和

装配工序复杂、成本高等技术问题，本实用新型提供了一种构

造和工装工序简单、制造成本低的造纸压榨石辊总成，其主要

技术特点是：压榨石辊与大轴轴间隙配合，通过石辊两端平衡

圈安装凹口处的轴定位机构实现大轴与石辊的径向、轴向定

位。本技术具有结构和工装工序简单、强度高、制造成本低的

技术优点。

<REC>

<申请号>=CN200620045146.9

<名称>=草浆造纸碱回收系统

<申请（专利权）人>=王性仁;

<发明（设计）人>=王性仁

<申请日>=2006.08.25

<地址>=200431上海市宝山区呼玛二村59号601室

<摘要>=本实用新型涉及造纸，具体的讲是涉及一种草浆造纸碱回收系统，其特征在于所述的碱炉的炉膛接有接风炉，碱炉的蒸汽出口连通真空蒸发器，碱炉的烟气出口连通烟气蒸发器。该系统可将黑液蒸发和燃烧同时进行，使用热风炉直接向碱炉炉膛灌输火焰，补充草浆黑液用于燃烧的热量不足，并通过热风炉把加热过的风，经鼓风机输送到碱炉膛补充黑液燃烧所需要的氧气，维持碱炉的稳定燃烧，碱炉产生的新蒸汽供应真空蒸发器用于黑液蒸发，其优点是，提高了黑液的深度，降低了碱回收的成本，精简了工艺设备，降低了投资。

<REC>

<申请号>=CN03238210.3

<名称>=一种造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网经密等

于底网的经密，面网采用平织网纹，底网采用八综破缎纹，所

述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实

用新型在高速纸机上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆

留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03238208.1

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网经密等

于底网的经密，面网采用半斜网纹或破斜网纹，底网采用八综

破缎纹，所述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网

纬线。本实用新型在高速纸机上应用，具有

使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720046234.5

<名称>=造纸用鼓泡床式网前箱

<申请（专利权）人>=中材科技股份有限公司

<发明（设计）人>=陈俊

<申请日>=2007.09.29

<地址>=210012江苏省南京市雨花西路安德里30号

<摘要>=造纸用鼓泡床式网前箱属于造纸设备领域，尤其涉及湿法造纸领域。它包括箱体(1)、进浆口(2)、液位控制板(3)，在箱体(1)的下部设有气室(4)，气室(4)通过气流管道(5)与风机(6)相连，在气流管道(5)上设置有流量计(7)，在箱体(1)和气室(4)之间设有气流分布板(8)。采用本实用新型制得的造纸用鼓泡床式网前箱，造型简洁，结构合理。在风机气流的作用下，箱体中的浆料液均匀翻滚搅动，解决了浆料液中因比重差异较大的不同组分难以均匀混合的难题，从而保证了最终产品的性能达到工艺要求。

<REC>

<申请号>=CN200420088709.3

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2004.09.28

<地址>=529100广东省江门市新会区会城镇城东工业开发区

<摘要>=本实用新型涉及一种使用在纸机上纸页成形的

网织物，包括面网、底网，面网由面网经线和面网纬线组成，

底网由底网经线和底网纬线组成，其特征在于：面网采用4综

破斜纹，底网采用4综平织网纹，面网和底网采用连纬线作连

结。在一完整织造循环内，每一条面网经线与每一连纬线形成

一个纬浮点交叉；每一底网经线与每一连纬线形成二个经浮点

交叉。本实用新型的造纸用多层成形网大大提高纸浆纤维留着

率高，使成纸表面较为平滑，改善了经线的抗磨性能，提高成

形网的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520080371.1

<名称>=钢骨架玻璃钢复合材料造纸网笼轮辐

<申请（专利权）人>=济南市长清区鑫通玻璃钢制品厂

<发明（设计）人>=赵仲臣;赵成山;安立梅

<申请日>=2005.01.27

<地址>=250300山东省济南市长清区文昌街道办事处后三村

<摘要>=本实用新型公开了一种钢骨架玻璃钢复合材料

造纸网笼轮辐属于造纸机械，特别是用于圆网造纸机的滚筒式

网笼附件。钢骨架玻璃钢复合材料造纸网笼轮辐，包括轴套、

辐条、不锈钢环片，其结构为，钢制的轴套周围装有至少三组

呈放射状的Y型辐条钢骨架，钢骨架外端装有不锈钢环片，轴

套外表面和钢骨架表面有玻璃钢复合材料层，两网笼轮辐之间

有玻璃钢复合轴套管。本实用新型提供的网笼具有造价低廉、

强度高、易于加工等优点，特别适合原有网笼生产企业进行产

品更新换代。

<REC>

<申请号>=CN200720017149.6

<名称>=造纸废水深度处理回用装置

<申请（专利权）人>=刘勃;

<发明（设计）人>=刘勃;洪卫;季华东;郭少华

<申请日>=2007.01.09

<地址>=250013山东省济南市历下区历山路50号

<摘要>=本实用新型是一种废水处理回用装置，尤其是一种处理成本低廉的制浆造纸废水深度处理回用装置。装置组成主要包括：储水池1、磁捕捉器2、磁化器3、一级混凝沉淀池4、二级混凝沉淀池5、生物碳池6、过滤器7、清水池8组成，处理过程将磁整理技术、梯度反应混凝技术和固定化微生物技术有机的结合起来处理的出水可回用于制浆造纸全过程。本实用新型的造纸废水深度处理回用装置和现有技术相比，具有设计合理，有良好的水处理效果，经济效益可观，可以大大降低制浆造纸综合废水深度处理的成本。

<REC>

<申请号>=CN200620086900.3

<名称>=造纸用纸浆过滤装置

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.07.14

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用纸浆过滤装置，它包括机架，安装在机架上且倾斜放置的滤网，位于滤网顶端的布浆装置，位于滤网底端的集浆装置，位于滤网后部的集水装置，所述滤网至少两个以上且具有各自的布浆装置和集水装置，并具有公共的集浆装置，所述每个滤网的后部都设有各自的滤网清洗装置；多滤网的采用，提高了工作效率；占地面积小，无须动力消耗；对进浆压力和浓度没有要求，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN200620010372.3

<名称>=造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安市清泉污水治理研究所

<发明（设计）人>=戴修峰

<申请日>=2006.09.29

<地址>=276000山东省肥城市上海路60号乡镇企业局7楼

<摘要>=本实用新型提供一种造纸黑液处理装置，包括黑液储存池，黑液储存池通过管道与反应储存池连接，黑液储存池与反应储存池之间设置药剂罐，反应储存池通过管道与压力罐连接，压力罐通过管道与板框压滤机连接，板框压滤机与搅拌仓连接，搅拌仓与给料机连接，给料机与给料泵连接，给料泵通过管道与锅炉连接。本实用新型它能消除造纸黑液污染，造纸黑液经过本装置处理后固型物可直接燃烧。本实用新型进一步的目的是，可将板框压滤机处的处理液送入进一步的滤液池内，再经反应池处理沉淀后用于蒸煮，使上清液可直接循环利用，降低整体运行费用。

<REC>

<申请号>=CN00243853.4

<名称>=造纸制浆多级、高浓浆液分离机

<申请（专利权）人>=孙连超;孙宇彤

<发明（设计）人>=孙连超;许玮;孙宇彤

<申请日>=2000.07.26

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号环7楼322室

<摘要>=一种造纸制浆多级、高浓浆液分离机,包括布浆预

压段、压滤段、稀释置换段和卸料洗网段,在卸料洗网段中,上、

下滤网分离后,上滤网在转向之前的平移段的下部设有刮浆板,

在刮浆板后部的滤网上部设有第一喷淋水管,在该上滤网下与

第一喷淋水管相对应的位置设有第一集水槽;而下滤网在转向

之后,其上部设有第二喷淋水管,在该下滤网下与第二喷淋水管

相对应的位置设有第二集水槽。该分离机用水量少,黑液提取率

高,整个黑液提取及污水的处理成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN200720109686.3

<名称>=造纸表面施胶自动控制系统

<申请（专利权）人>=金华恒垣自动化控制有限公司

<发明（设计）人>=袁政;李亚明;赵海洋;倪亿平

<申请日>=2007.05.30

<地址>=321017浙江省金华市永康街697号科技园创业中心201室

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸表面施胶自动控制系统，包括若干胶料反应装置、若干传感器、中央处理单元、若干控制阀和若干胶料泵，传感器连接在中央处理单元的输入端，控制阀和胶料泵连接在中央处理单元的输出端，传感器设置在胶料反应装置内，控制阀连接在胶料反应装置的前端，胶料泵连接在两胶料反应装置之间。本实用新型在胶料反应装置内设置传感器，对胶料反应装置内的温度、浓度及液位进行探测，并将探测结果发送到中央处理单元，由中央处理单元控制控制阀和胶料泵的打开和关闭。对胶料的熬胶、稀释、储存和上料进行自动控制，自动化程度高，减少了人工，提高了生产效率。提高了造纸表面施胶水平，改善了纸张质量。

<REC>

<申请号>=CN200620079514.1

<名称>=一种造纸、化工用小型压光机

<申请（专利权）人>=陕西科技大学;

<发明（设计）人>=吴军营

<申请日>=2006.08.03

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种造纸、化工用小型压光机，包括壳体以及对称设置在壳体内能够转动的上压光辊和下压光辊，上压光辊上设置有加载手轮，在壳体上开设有轴承滑动槽，下压光辊设置在该轴承滑动槽内，且在下压光辊的下端还设置有调节机构。本实用新型采用了手动操作，这样传递的速度可随时调节，两个压光辊一个作为主动辊、一个作为从动辊，在压光辊的传动设计时，采用了每边一个轴承座固定、一个轴承座可以上下调整的装置，这样就可以保证压光辊在运行时载荷均匀、压光厚度可随意调节的结果。

<REC>

<申请号>=CN00236606.1

<名称>=超短周期杨树、落叶松热喷磨木制浆造纸高压蒸煮热喷罐

<申请（专利权）人>=陈聚恒

<发明（设计）人>=陈聚恒;吕易;陈剑;李国惠

<申请日>=2000.05.24

<地址>=102600北京市大兴县兴政东里18号

<摘要>=超短周期杨树、落叶松热喷磨木造纸高压蒸煮热

喷罐,其特征在于罐体上部为圆柱形体,下部为漏斗形锥形体,罐

体顶部为椭圆形进料口,进料口内有大于进料口的椭圆形密封

盖,通过套在密封盖上螺杆的条形固定板,用螺母固定封口,罐底

口连接球形阀,球形阀通过异径扩管接头连接一个“L”形的喷

料管,该热喷罐结构简单,操作方便,可使超短周期的造纸原料的

纤维单细胞分离,细胞破裂,使细胞在成浆过程中交织更好了,使

造纸的质量提高,也避免了对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200620050293.5

<名称>=造纸球式制浆设备强制底层进汽搅拌装置

<申请（专利权）人>=周芝玉

<发明（设计）人>=周芝玉;周尧;周芝林;石维东

<申请日>=2006.03.09

<地址>=415001湖南省常德市德山开发区莲心居委会莲池一组

<摘要>=造纸球式制浆设备强制底层进汽搅拌装置，主要

由布汽管(1)、自动分配旋转阀体(2)、密封组件(3)、底层通汽

阀芯管(4)、括料板(5)和加强筋(6)组成，本实用新型是为解决

现有蒸球很难使物料温度均匀，成浆质量差，浆渣多，细浆得

率低，以及维修难度大，检修频率高，能源浪费大等缺陷。它

使蒸汽只从球内物料的下半层进汽加热和自动搅拌物料，从而

使球内各物料的浓度、温度和化学反应均匀一致。本实用新型

无需传统的旋转接头，可节省需要经常维修或更换旋转接头的

时间和费用，在不新增动力和负荷的情况下，提高细浆得率2～

5％，降低蒸煮药液用量2％，节约煤电5％，每工作一球缩短

蒸煮时间20～50分钟，提高装量5％，单位时间内产浆率提高

10％。

<REC>

<申请号>=CN200420088708.9

<名称>=造纸成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2004.09.28

<地址>=529100广东省江门市新会区会城镇城东工业开发区

<摘要>=本实用新型公开一种使用在纸机上纸页成形的

成形网，包括面网纬线和底网纬线，其通过经线穿接组成；由

16条经线与32条面网纬线、16条底网纬线组成一个完整的织

造纹理循环，其特征在于：沿机器运行方向，面网上32条面

网纬线组成一个织造纹理循环的面循环；沿机器运行方向，底

面为16条底网纬线组成一个织造纹理循环的底循环；沿机器

运行横向，网纹经飞数为9。本实用新型的造纸成形网，面网

主要以纬浮点构成，即使成纸质量更加平滑，双层纬线的结构

又可提高纸浆纤维留着率；底网主要以经浮点构成，一个纹理

循环里只有二个纬浮点，其余为经浮点，充分保护经线，减少

经线磨损，提高成形网的寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420010246.9

<名称>=密封自吸无堵塞双圆盘造纸磨浆机

<申请（专利权）人>=邹志立

<发明（设计）人>=邹志立;邹亚兵

<申请日>=2004.02.25

<地址>=454550河南省沁阳市北寺街113号

<摘要>=本实用新型是一种在造纸生产中应用的密封自

吸无堵塞双圆盘造纸磨浆机，可有效解决磨浆机的堵塞和串浆

问题，结构是机壳内在主轴上装有旋转磨盘，旋转磨盘左侧的

端盖内面的机壳内装有左磨盘，端盖外的涡轮室上有进刀手

轮，旋转磨盘两边及两侧的左磨盘与磨壳上分别装有磨片，主

轴装在电机转动轴总成上，磨壳上开有与磨仓相连通的进浆

口，左、右磨区间有隔离墙，主轴装在底座上部的瓦架上，磨

区磨壳上的出浆口右侧的左、右磨浆区开有左、右双进、出浆

口，旋转磨盘外周有密封槽，其内有密封圈，旋转磨盘左、右

两侧有拨浆叶轮，本实用新型其结构新颖独特，仓室间密封不

串浆，叩解度高，节约原材料，不堵塞，易维修，生产效率高，

利于环保，是对现有磨浆机的创造性改进，具有良好的经济和

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200620010374.2

<名称>=一种造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安市清泉污水治理研究所

<发明（设计）人>=戴修峰

<申请日>=2006.09.29

<地址>=276000山东省肥城市上海路60号乡镇企业局7楼

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸黑液处理装置，包括黑液储存池，黑液储存池采用管道与反应储存池连接，黑液储存池与反应储存池之间设置药剂罐，反应储存池与压力罐连接，压力罐与板框压滤机连接，板框压滤机与搅拌仓连接，搅拌仓与给料机连接，给料机与给料泵连接，给料泵与锅炉连接，板框压滤机与滤液池连接，滤液池与反应器连接，反应器与第一沉淀罐连接，第一药液储存罐通过管道与反应器和滤液池之间的管道连接。本实用新型它将造纸黑液通过本工艺处理，使处理后的固形物直接燃烧，处理后的水可直接循环利用，从而达到污物零排放。

<REC>

<申请号>=CN200720083531.7

<名称>=造纸黑液碱回收装置

<申请（专利权）人>=李春崇

<发明（设计）人>=李春崇

<申请日>=2007.02.05

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市星光大道68号凤凰小区9栋203号

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸黑液碱回收装置，它包括碱炉和多效真空蒸发系统，其特征在于还包括：通过烟气管道与碱炉的烟气出口连通的管状热吸收器；在壳体切线上与所述热吸收器连通的圆筒状带烟囱除尘器；设在所述除尘器下面，并通过管道连通的闪蒸罐，该闪蒸罐的上端设有与所述多效真空蒸发系统连接的蒸气出口管，下底面设有黑液输出管，在该输出管上设有液泵，在液泵后面的管道上从下至上依序设有黑液输出口、稀黑液进口和喷嘴，其中，黑液喷嘴设在所述碱炉烟气出口管与热吸收器连通的交接处。本装置结构简单、造价低、易于操作、运行成本低，排烟温度低、热效率高。适用于各种造纸排出黑液碱的回收。

<REC>

<申请号>=CN200720019146.6

<名称>=造纸污水处理罐

<申请（专利权）人>=任英浩

<发明（设计）人>=任英浩;曹桂荣;王丽

<申请日>=2007.03.06

<地址>=257091山东省东营市东营区海河小区5号楼

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸污水处理罐。其技术方案是：由若干个焊接一体或组装一体的污水处理罐组成，每个罐的中心都设有进水槽，每个罐都设有一个过滤沉淀的内罐(2)，进水槽把内罐平分成两个小内罐(3)，每个小内罐(3)的后面壁由多个过滤网(8)代替，在最后一道过滤网与小内罐前面之间的水槽下侧设有一个进水阀或闸门，内罐(3)与污水处理罐(1)的罐体之间设有环形流道(6)。有益效果是：1.结构简单、投资少、大小造纸厂都可采用；2.逐级过滤沉淀，加合理配伍的药剂，能将纸浆污水处理到国家规定的外排标准，减少了对土壤和江河的侵害污染；另外，通过活动连接的过滤网，可以方便污物的排出，降低了工作强度和难度。

<REC>

<申请号>=CN200620200962.2

<名称>=气动移动型高压网毯洗涤器

<申请（专利权）人>=杨宏乙

<发明（设计）人>=杨宏乙

<申请日>=2006.11.27

<地址>=118009辽宁省丹东市振兴区浪头镇五一八社区

<摘要>=本实用新型提供一种气动移动型高压网毯洗涤器，属于制浆造纸机械冲洗成形网、毛毯或毛布用设备技术领域。包括气动移动装置、喷水管体、滚轮支座、高压胶管及胶管接头。其中气动移动装置包括气缸、分体组合式换向机构、支架、导套、连接轴、罩板、空气过滤器、气管接头、控制阀门及气管。其特征在于：采用分体组合式换向机构，包括换向控制阀、位置控制阀、速度调节阀及触发轮轴。采用导套取代一侧滚轮支座。分体组合式换向机构、支架及气缸活塞杆由罩板封闭。喷水管体包括丝堵、管体、管座、喷嘴及接头。增设丝堵与管体活动连接。从而实现自动往复移动并喷射出高压水进行洗涤。

<REC>

<申请号>=CN200620200994.2

<名称>=电动移动型高压网毯洗涤器

<申请（专利权）人>=杨宏乙

<发明（设计）人>=杨宏乙

<申请日>=2006.12.04

<地址>=118009辽宁省丹东市振兴区浪头镇五一八社区

<摘要>=本实用新型提供一种电动移动型高压网毯洗涤器，属于制浆造纸机械冲洗成形网、毛毯或毛布用设备技术领域。包括电动移动装置、喷水管体、滚轮支座、高压胶管及胶管接头。其中电动移动装置包括电机、齿轮减速器、往复换向机构、支架、导套、连接轴、轮轴、罩板。其特征在于：电机与齿轮减速器同轴向直连，采用往复换向机构，无需电机正、反转换向。采用方形支架取代圆筒形支撑管，采用导套取代一侧滚轮支座。往复换向机构、支架由罩板封闭。从而实现自动往复移动并喷射出高压水进行洗涤。

<REC>

<申请号>=CN00202200.1

<名称>=双盘管反烧式有机载体加热炉

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河

<申请日>=2000.01.12

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种双盘管反烧式有机载体加热炉,属燃烧设备,

主要为包装制品、造纸、木材加工、食品加工、烤漆等设备提

供液相热源。其特征是该加热炉由炉壳体及装设于其上、其内

和其一旁的温度表、出烟口、放油管、回油管、出油管、风室

门、保温层、炉膛和双盘管及反烧式烟道、风室和炉排以及引

风机和烟囱构成。具有节能无污染,升温传热快,温度高,降温慢,

操作安全简便,结构简单,节省钢材,导热油加热管受热面积大,

燃烧充分,利于环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN00204029.8

<名称>=一种压力式流浆箱

<申请（专利权）人>=李在照

<发明（设计）人>=李在照

<申请日>=2000.03.27

<地址>=523980广东省东莞市沙田镇横流大街湖西路27号水利所转501室

<摘要>=一种压力式流浆箱,属于造纸技术领域,为减小动

力消耗而设计。它包含有进浆分布器10、流态调整流道、牛角

形上网浆道50和密封罩90,其特征在于所述的流态调整流道是:

一个自其底部进浆并且其出口位于其顶部的扩容室20,其出口

紧连节流口30,节流口再直接接续一个竖直向上的渐扩流道

40。其车速能达到160—180米/分,纸的定量能在14—28克/平

方米之间调节。

<REC>

<申请号>=CN00205550.3

<名称>=皮带运输机皮带撕裂检测装置

<申请（专利权）人>=秦皇岛港务局

<发明（设计）人>=李晶;李健超;冉康;阎永江

<申请日>=2000.02.25

<地址>=066002河北省秦皇岛市海滨路35号

<摘要>=本实用新型属于皮带运输机的安全辅助装置。通

过两组由电容式接近开关组成的传感器在感距内监测皮带两

边缘在一定范围内的位移情况,当皮带遮盖某一接近开关,该开

关便被接通,并将感应信号传导到与之对应的输入中间继电器,

送往PLC进行计算,分析判断皮带是否变宽(皮带分离)、变窄(皮

带重叠或少肉)以及跑偏量是否大于或小于预先设定值,当超出

预先设定值时,输出撕裂或跑偏信号,皮带运输机停机。本实用

新型主要用于监测皮带运输机的撕裂和跑偏,还可用于轻工(纺

织、造纸)化工等领域涉及到宽度变化方面。

<REC>

<申请号>=CN00204912.0

<名称>=废纸造纸废水处理装置

<申请（专利权）人>=李忠卿

<发明（设计）人>=李忠卿;苑文富;李英杰;李英阜;李英香

<申请日>=2000.03.03

<地址>=100088北京市海淀区月季园10号楼401

<摘要>=本实用新型涉及一种废纸造纸废水处理装置,其

特征在于它由过滤机和废水槽、净水槽和浓缩机组成,滤筒内装

有圆锥形的纸纤维回收斗,通过排料管与浓缩机连接,过滤机回

收的纸纤维再经过浓缩后,回收纸

纤维用于造纸,同时使废水达标排放,该装置结构简单,体积小,

过滤效果好,也可用于水库原水处理和含有悬浮物的污水净化

处理。

<REC>

<申请号>=CN00206700.5

<名称>=污水处理用填料

<申请（专利权）人>=太原三源环境工程技术有限公司;山西物产三源环保有限公司

<发明（设计）人>=张培俊;姚振亮;宋运学;刘敏

<申请日>=2000.03.19

<地址>=030002山西省太原市桃园三巷93号

<摘要>=本实用新型为一种污水处理用填料,填料制成多

孔球形,在填料的表面设有横条细纹。该填料在现有填料的基础

上,通过在填料表面增设横条细纹,克服了现有填料,特别是硬

性、半硬性填料不易挂膜的缺陷。该填料比表面积大,设计、安

装、维修、更换方便。可用于石油化工、轻工、造纸、地毯、

啤酒、制革、食品、纺织、印染、制药等行业的工业废水处理。

<REC>

<申请号>=CN00212523.4

<名称>=木纤维回收装置

<申请（专利权）人>=王长明;林忍太

<发明（设计）人>=王长明;林忍太

<申请日>=2000.07.06

<地址>=132000吉林省吉林市省造纸厂实业总公司保卫科

<摘要>=木纤维回收装置,在回收装置本体中设有若干滤

水渠道,渠道的两边呈斜面装置有过滤筛网,筛网的下面为滤水

室,安装有滤水出口,当把造纸污水引到滤水渠道时,污水沿渠道

两边呈瀑布状在过滤筛网上流下,在过滤筛网的作用下,木纤维

被过滤出来,沉淀在筛网上,滤清水流入滤水室中,通过滤水出口

排出。采用物理法过滤回收污水中的木纤维,不消耗能源,无二

次污染,回收率高,能将污水中95%以上的木纤维回收,可广泛应

用于中小造纸厂的造纸污水处理技术中。

<REC>

<申请号>=CN00211775.4

<名称>=草片撕裂机

<申请（专利权）人>=赵静

<发明（设计）人>=赵静

<申请日>=2000.05.10

<地址>=134300吉林省白山市嵩华纸业股份有限公司

<摘要>=一种草片撕裂机,主要用于对已被切料、洗净的草

片进行分丝作业的制浆造纸专业设备。可提高成浆质量,降低生

产成本。由主机机座和传动部分组成。主要结构为变轴径断裂

转子和圆柱形具有防滑的脱水双功能的外壳组成。末端由内外

齿环完成草片分丝作业。其脱水是依靠加大螺旋轴径,缩小输料

净断面来实现,对草片实施分丝撕裂是通过置于外壳上的阻尼

柱,强化了断裂螺旋断面草片轴向行进性,其与转子叶片中螺旋

行进的草片间形成撕裂界面。

<REC>

<申请号>=CN00213964.2

<名称>=叶片式浆液分离机

<申请（专利权）人>=李继猛

<发明（设计）人>=李继猛

<申请日>=2000.03.27

<地址>=277500山东省滕州市荆河西路化肥厂保卫科

<摘要>=本实用新型涉及造纸行业分离机械,是一种主要

用于纸浆液体分离的叶片式浆液分离机。它有机架、电机,电机

通过减速器将动力传入第一小齿轮和第一大齿轮,第一小齿轮

通过轴将动力传入第二小齿轮和第二大齿轮,第二大齿轮上安

装转子,中心轴安装在齿轮座内,中心轴上安装叶片。它在分离

浆液时不需加水,并且可使分离出的液体波美度达到8～10B°,

温度达80℃以上,经过3～4次蒸发即可达到处理要求。

<REC>

<申请号>=CN00215645.8

<名称>=一种蒸汽换热装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张延军;张清治;韩文强;杨英辉

<申请日>=2000.07.28

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本实用新型涉及到造纸通风系统中的一种蒸汽

换热装置,它包括外壳(1)内的换热管(3)及固定板(4),在换热管

上端连接进汽室(2),在换热管下端连接出汽室(5),该实用新型在

采用换热管进出口焊接型式,增加了进汽截面积,汽流速度大,换

热效果好,换热能力稳定,换热器使用寿命延长200%以上,该实

用新型广泛应用于热交换领域。

<REC>

<申请号>=CN00219553.4

<名称>=高剪切均质机

<申请（专利权）人>=锡山市东亚机械制造有限公司

<发明（设计）人>=叶永刚;周敏坚

<申请日>=2000.03.07

<地址>=214185江苏省锡山市石塘湾镇

<摘要>=一种高剪切均质机用于乳品软料、日用化工、制

药、造纸和生物工程等物品、物料的粉碎均化、属于粉碎装置

技术领域。其采用在主轴上安装动盘、动盘上顺序安装多层动

环,定环顺序安装在定盘上。本实用新型通过高速旋转的多层动

环与定环之间产生剪切,有力打击和充分空穴、超声三重综合利

用;耗能小,节能达50%;均质效果和稳定性好,粉碎均化粒度小,

结构简单,易损件周期长、维修方便、使用寿命长;重量轻、体

积小、运输方便、便于清洗。

<REC>

<申请号>=CN00219108.3

<名称>=有害气体处理装置

<申请（专利权）人>=顾建

<发明（设计）人>=顾建

<申请日>=2000.01.10

<地址>=226007江苏省南通市工农路59号新景大厦二楼

<摘要>=本实用新型涉及一种有害气体处理装置,包括吸

收塔、中和液箱,吸收塔下部伸入中和液箱中,并与中和液箱相

通,与有害气体输送装置连接有害气体输送管伸入吸收塔下部

的中和液中。本实用新型与中和液充分中和,净化效果好,可广

泛用于自来水厂、污水处理厂、发电厂、造纸行业及其它行业

的泄氯处理及氯化氢气体、氟化氢气体、硫酸雾、碱蒸气等有

害气体和含粉尘的有害气体处理。

<REC>

<申请号>=CN00221260.9

<名称>=板式蒸发器

<申请（专利权）人>=江苏华机环保设备有限责任公司

<发明（设计）人>=赵云松;叶士浚;沈滨

<申请日>=2000.07.31

<地址>=215600江苏省张家港市杨舍镇

<摘要>=本实用新型涉及一种蒸发器。本实用新型包括一

封闭的壳体,除沫器、分配器和加热器,蒸发器的顶端设置有二

次蒸汽出口,底部有冷凝水出口和循环液出口,在加热器上设置

有蒸汽入口,蒸汽入口上设置有集汽箱,除沫器设置在蒸发室的

顶部,在除沫器下方是分配器,分配器正下方设置有板式的加热

器,在加热器上设置有一组或多组蒸汽入口。本实用新型具有结

构紧凑,蒸发强度高,出液浓度高,耗电量小等优点。本实用新型

主要适用于氧化铝行业分解母液的蒸发浓缩,也适用于造纸、酒

精、制糖等行业。

<REC>

<申请号>=CN00220139.9

<名称>=旋切式浮选机

<申请（专利权）人>=宜兴市水工业器材设备厂

<发明（设计）人>=吕超;凌跃成

<申请日>=2000.04.26

<地址>=214214江苏省宜兴市高塍镇

<摘要>=旋切式浮选机,涉及一种叶轮充气浮选净水装置,

属于废水处理技术领域,包括电机、叶轮、分离室,电机由分离

室上方的支架固定,分离室内置有一与进水管相通的气泡切割

室,所述气泡切割室的上端口与分离室水连通,电机通过套式中

空传动轴连接叶轮插入气泡切割室,所述的叶轮至少由二片桨

式开孔叶片组成,置于分离室外的套式中空传动轴上设有进气

孔。本实用新型结构优化,有效降低了水处理能耗,产生的微气

泡更理想,净化效率有大幅提高,广泛适用于含油及悬浮物的工

业污水处理,如化工、炼油、造纸、食品加工等行业的污水,也

可适用于冶金、建材等行业中的浮选作业。

<REC>

<申请号>=CN00223381.9

<名称>=手动卷烟器

<申请（专利权）人>=乐山艾丽碧丝工业园有限公司

<发明（设计）人>=杨妍

<申请日>=2000.08.24

<地址>=614800四川省乐山市五通桥区杨柳镇

<摘要>=本实用新型是一种制造纸烟的手动卷烟器,由盖

板、盒体、烟丝槽组成,特征是在盒体内设有活动梭板和烟丝槽,

活动梭板的前端设有出烟口,盖板与活动梭板间通过活动铰链

连接,盖板内面设有烟丝压板和纸筒压块,这种卷烟器改变了传

统的手工制作卷烟方法,为手工卷烟提供了一种新的器具,其结

构新颖、操作简单、体积小巧、携带方便。

<REC>

<申请号>=CN00223084.4

<名称>=复合夹纸板

<申请（专利权）人>=金维民;陈大福

<发明（设计）人>=金维民;陈大福

<申请日>=2000.05.19

<地址>=404000重庆市万州区偏石板5号402室

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸行业包装纸张用

的复合夹纸板,它由面层(1)、中间层(2)和底层(3)组成,其特征在

于:面层(1)和底层(3)为玻纤材料,中间层(2)为竹块组成,在底层

(3)还可设置加强筋(4)。这种复合夹纸板具有具有质量高、加工

使用方便、造价低、符合国家环保政策的特点,可节省大量木材,

是现有木质夹纸板的替代品。

<REC>

<申请号>=CN00226526.5

<名称>=蒸煮爆破膨化器

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=2000.06.20

<地址>=726000陕西省商州市南门路28号

<摘要>=一种应用在造纸工艺过程的蒸煮工序上,且安装

在喷放管上的蒸煮爆破膨化器,它是由爆破器和膨化罐两部分

组成,当安装使用后,可降低烧碱和硫化碱的用量,有效的降低蒸

煮时间,提高粗浆叩解度,能降低电耗,减少粗渣,抄纸断头少,抗

张强度高,纤维细长,粘度低,滤水性好,易洗涤,易筛选。

<REC>

<申请号>=CN00230272.1

<名称>=一种顺抽式旋液器

<申请（专利权）人>=刘润泽

<发明（设计）人>=刘润泽;杨祥

<申请日>=2000.06.29

<地址>=430060湖北省武汉市首义路176号

<摘要>=一种顺抽式旋液器。由出风筒体、进液接管Ⅰ组

成,在其上部还装有抽风设备。采用了抽取空气的方向与黑液的

流动方向一致的结构方式;既能抽取空气,也能帮助黑液的流动,

同时也消除了黑液泡沫;提高了真空洗浆机中的真空度,从而降

低动力消耗、降低了黑液的流失量,为造纸工业,特别是碱法制

浆时,提供了一种简单、实用、高效的黑液的提取及消泡处理的

辅助设备。

<REC>

<申请号>=CN00232608.6

<名称>=烟气接触蒸发器

<申请（专利权）人>=广西绿洲热能设备有限公司

<发明（设计）人>=刘明华;王勇;刘平

<申请日>=2000.04.22

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市衡阳东路38－2号糖业大厦14楼

<摘要>=本实用新型属于一种用于酒精废液、造纸黑液、

味精废液、淀粉废液浓缩处理的烟气接触蒸发器,它主要由设有

进液口(6)、烟气进入口、浓缩液出口(8)、排气口(1)的储液罐(5)

和烟气喷嘴(3)和挡烟罩(2)和循环套筒(4)以及支撑脚(7)构成。

其特点是结构简单,设备投资少,对溶液的粘度和腐蚀以及结晶

适应性强、不结垢、不堵管、设备维修方便、热效率高。

<REC>

<申请号>=CN00242364.2

<名称>=电容式旋涡流量计

<申请（专利权）人>=黄文祥

<发明（设计）人>=黄文祥

<申请日>=2000.07.08

<地址>=325603浙江省乐清市北白象镇人民南路111号

<摘要>=一种电容式旋涡流量计,由表壳、流量传感器和流

量显示仪组成,流量传感器包括旋涡发生体、旋涡测量盒、旋涡

检测器、隔板,在旋涡检测器内设置有两个差动电容、T型旋涡

检测头和由单片机控制的旋涡信号数字处理电路。它结构简单

牢固、不易堵塞、不易阻卡、计量精度高、使用寿命长,可以广

泛地应用于石油、化工、冶金、造纸、食品、印染等行业以及

环保工程的液体(如水、污水、轻质油等)、气体与蒸汽的流量

测量。

<REC>

<申请号>=CN00248579.6

<名称>=双辊置换洗浆机

<申请（专利权）人>=潍坊市轻工机械研究所

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=2000.09.21

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=用于提取纸浆黑液的双辊置换洗浆机,其前压辊

固定安装,后压辊活动安装在槽体上面的轨道内,由液压缸推动

其前后移动,槽体两侧各有一进料口,两压辊上方安装有螺旋粉

碎出料机,压辊的下方有弧形的成型挡板,槽体底部两侧对应于

两压辊各有一洗液管,成型挡板下面的槽板由唇板和活动槽板

组成,形成一置换洗涤区。黑液提取率高,生产能力大于国内以

木浆为原料的各类造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN00248455.2

<名称>=清水过滤装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张延军;邵学军;张清治;韩文强

<申请日>=2000.09.02

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本实用新型涉及造纸生产的一种清水过滤装置,

它包括:罐体、进水口、出水口、罐底底部的沉淀槽、排污口及

在罐体内的过滤筛鼓,进水口与出水口在槽体前后呈切线方向

平行排列。该实用新型由于能将沙子等杂质沉淀排出,所以消除

了成品浆中的杂质,大大提高了成品纸的质量,该实用新型广泛

应用于造纸中的清水净化及其它领域清水的净化。

<REC>

<申请号>=CN00251870.8

<名称>=多螺旋螺杆泵

<申请（专利权）人>=贾连英

<发明（设计）人>=贾连英

<申请日>=2000.09.27

<地址>=111000辽宁省辽阳市卫国路一段47号辽阳市环保仪器厂

<摘要>=多螺旋螺杆泵涉及一种用于油田采油、原油输

送、化工、造纸等行业输送高浓高粘介质的螺杆泵。主要有

泵壳、螺杆，其螺杆为多螺旋螺杆。优点是生产效率高，可

提高效率30%以上。

<REC>

<申请号>=CN00251308.0

<名称>=棉杆破碎梳缕机

<申请（专利权）人>=王淳

<发明（设计）人>=王淳

<申请日>=2000.09.01

<地址>=262200山东省诸城市府前街基建巷34号

<摘要>=棉杆破碎梳缕机,它是在机架(1)高端内固设入料

簸箕(4)和电动机驱动的至少四根入料轴(5、7、9、10),在机架

(1)低端上边支撑至少四个破碎梳缕转子腔(23),在机架(1)低端

内设有出料筒(15),出料筒内配合绞龙轴(14)。棉杆经多级入料

轴初步挤压破碎,再输送到多级转子腔换向反复破碎梳缕后,破

碎率达到100%,保持了原纤维长度。是造纸用棉杆破碎梳缕的

设备。

<REC>

<申请号>=CN00252869.X

<名称>=一种单螺杆泵加工专用设备

<申请（专利权）人>=杨友毅

<发明（设计）人>=杨友毅;姜永恩

<申请日>=2000.11.13

<地址>=124010辽宁省盘锦市辽河油田华油泵厂

<摘要>=本实用新型涉及一种用于加工应用于石油、化

工、造纸等行业的单螺杆的专用设备,由床头箱1、传动齿轮2、

挂轮3、4、光杠齿轮5、光杠滑动齿轮6、中间介轮7、凸轮

轴齿轮8,滑动刀架9、凸轮10、车刀11、中托板12、光杠13

和卡盘4组成。此种专用设备乃是在现有普通车床基础上对第

三传动系统加以改装,增设一套齿轮组。利用它可以批量、高效

地加工出具有容腔大、排量大、摩阻小、泵效高等优点的旋弦

线型单螺杆泵,满足传输粘稠介质的需要,宜于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN00253218.2

<名称>=一种自由浮球蒸气疏水阀

<申请（专利权）人>=鞠政仁

<发明（设计）人>=鞠政仁

<申请日>=2000.11.27

<地址>=111002辽宁省辽阳市庆阳化工厂南厂601楼4组6号

<摘要>=本实用新型是适用于石油、化工、钢铁、军工、

制药，纺织、造纸、制酒、橡胶等行业蒸气热力管网中，用

来排出蒸气管道中凝结热水的自由浮球蒸气疏水阀。该阀的

特征是，上阀体用无缝钢管模压成型，带自由浮球定位缺圆

筒面的托架与下阀体和排出螺口铸为一体，上、下阀体管螺

纹连接，阀体间设O型密封圈，在下阀体上固定着阀座和条

形双金属感温片。该阀结构简单，重量轻，生产效率高，性

能稳定，无泄漏，成本低，易于批量生产。

<REC>

<申请号>=CN00253217.4

<名称>=低碳钢焊接型自由浮球蒸气疏水阀

<申请（专利权）人>=鞠政仁

<发明（设计）人>=鞠政仁

<申请日>=2000.11.27

<地址>=111002辽宁省辽阳市庆阳化工厂南厂601楼4组6号

<摘要>=本实用新型是用于钢铁、石油、化工、制药、纺

织、造纸、军工、橡胶等行业的蒸气、热力管网中，用来自

动排出热力管道中蒸气凝结水的一种低碳钢焊接型自由浮球

蒸气凝结水的低碳钢焊接型自由浮球蒸气疏水阀。该阀的主

要结构是，上、下阀体焊为一体，在下阀体上设有带自由浮

球定位缺圆筒面的托架和控制冷空气、凝结热水排出的条形

双金属感温片，自由浮球落在阀座上。该阀结构简单，性能

稳定、可靠，无蒸气泄漏点，阀体外形美观，成本低易批量

生产。

<REC>

<申请号>=CN00252868.1

<名称>=一种单螺杆泵

<申请（专利权）人>=杨友毅

<发明（设计）人>=杨友毅;姜永恩

<申请日>=2000.11.13

<地址>=124010辽宁省盘锦市辽河油田华油泵厂

<摘要>=本实用新型涉及一种用于石油、化工、造纸等行

业生产、集输过程的单螺杆泵,由减速装置1、电动机2、传动

箱3、万向节4、泵体入液口5、出液口8、定子6、转子7组

成。此种螺杆泵由于采用了多头旋弦线型螺杆螺母结构、并联

式减速装置和球头式万向节,因而具有容腔大、排量大、体积

小、摩阻损失小、泵效高等优点,宜于在传输粘稠介质工艺过

程中广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN00255871.8

<名称>=一种刮刀涂布器

<申请（专利权）人>=荆州市五伦机械技术开发有限公司

<发明（设计）人>=鞠长华

<申请日>=2000.12.04

<地址>=434002湖北省荆州市沙市区白云路7号

<摘要>=刮刀涂布器,属造纸机械领域。它由机架16、背

辊1、上料槽4、上料辊2、刮刀10组成:上料辊2设置在背辊

1旁,上料辊2轴心至背辊1轴心之间水平距离大于260毫米。

由于上料辊2轴心至背辊1轴心的水平距离大于260毫米,增大

了纸从上料辊2到刮刀10间的长度,使得涂料涂布于纸7后至

刮刀10的时间增长,使涂料更加紧附于原纸基面;同时,被刮刀

10刮下的涂料也不会落回到上料辊2下方的上料槽4中,有利

于提高涂布器生产速度和涂布质量。适应于生产中、底档涂布

纸。

<REC>

<申请号>=CN00255936.6

<名称>=高速自动换卷卷纸机

<申请（专利权）人>=湖北沙市轻工机械股份有限公司

<发明（设计）人>=张福保

<申请日>=2000.12.15

<地址>=434000湖北省荆州市北京东路155号湖北沙市轻工机械股份有限公司

<摘要>=一种高速自动换卷卷纸机,属造纸机械领域,它由

存辊部和卷纸部组成,存辊部包括机架、导轨、托臂及气缸,卷

纸部包括弧型辊装置、自动换卷装置、机架、卷纸缸装置、卷

纸叉臂装置、卷纸加压装置、刹车装置、拨块及气缸,解决了

现有纸页卷取设备在换卷时,要用行车等机械将卷纸辊吊到叉

臂装置上,在用人工把纸页从一端撕开,完成换卷,自动化程度

低,不适应高车速的问题,该机可用于最高车速达1500m/min。

<REC>

<申请号>=CN00255933.1

<名称>=摆臂式高速退纸架

<申请（专利权）人>=湖北沙市轻工机械股份有限公司

<发明（设计）人>=杨君武;陈永红

<申请日>=2000.12.15

<地址>=434000湖北省荆州市北京东路155号湖北沙市轻工机械股份有限公司

<摘要>=一种摆臂式高速退纸架,属造纸机械领域,它由主

退纸机构和次退纸机构组成,主退纸机构包括液压油缸,机架,

拨叉,倾斜导轨,水平导轨及夹紧爪,次退纸机构包括液压油缸,

飞接杆,夹紧爪,摆臂及支座,解决了现有退纸设备工作时,纸放

完后要停机,然后转动回转臂,由另外一卷重新引纸,效率低,不

适合现代高车速的问题。可以在不停机,不减速的情况下自动

地将纸页由一个纸卷接到另一个纸卷上,且适应的最高车速可

达1500m/min。

<REC>

<申请号>=CN00256805.5

<名称>=顺流式高效轻质除渣器

<申请（专利权）人>=高研喜

<发明（设计）人>=高研喜;娄元启

<申请日>=2000.11.27

<地址>=273500山东省邹城市峄山路南首小张庄

<摘要>=顺流式高效轻质除渣器属于造纸行业轻杂质除渣

器具,由锥体上端设置进浆管与螺旋锥型导流器,锥体下端设置

出浆口与轻渣引流管,锥体为除渣器。纸浆料由进浆管到达螺

旋锥型导流器内,纸浆料由出浆口流出,轻杂质由轻渣引流管排

出。用于废纸再生过程中去除轻质杂。

<REC>

<申请号>=CN00256115.8

<名称>=一种小圆刀装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张延军;邵学军;张清治;韩文强

<申请日>=2000.10.22

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号郭建奎转

<摘要>=本实用新型涉及造纸生产切纸中的一种小圆刀

装置,它包括刀体(1),刀体(1)的固定架(3),在圆刀(1)的内侧,靠边

缘部分成一定角度安装吹气管(2),在吹气管气流作用下带动圆

刀(1)旋转,该实用新型在切纸时,与纸的速差小,切纸效率可提

高20%以上,广泛应用于造纸切纸领域。

<REC>

<申请号>=CN00260488.4

<名称>=纸餐盒成型机

<申请（专利权）人>=张金顺

<发明（设计）人>=张金顺

<申请日>=2000.11.28

<地址>=100077北京市丰台区角门路2号A座北京金帆顺科贸公司

<摘要>=本实用新型是一种纸餐盒成型机，属于机械设备

领域，特别是用于制造纸餐盒、纸餐盘、纸餐碗和纸杯等纸

制品的机械设备，它主要是由上、下机体两部分构成，其中

上机体主要是由气缸体、气缸活塞、气缸连接板、凸模、气

缸固定板等连接而成，下机体主要是由弹压板、凹模、连接

杆、底板、电加热棒等连接而成。本实用新型结构设计合理，

实用性强，操作简单方便，安全可靠，是人们选择较理想的

环保设备。

<REC>

<申请号>=CN00261153.8

<名称>=磁动式节水型冲水阀

<申请（专利权）人>=阎震

<发明（设计）人>=阎震

<申请日>=2000.11.01

<地址>=442043湖北省十堰东风汽车公司总装配厂退休办

<摘要>=一种磁动式节水型冲水阀由阀罩、连杆、磁钢

块、活塞密封垫、排气孔、安装螺母、装在螺母中的封气刀、

支架、紧固螺钉、支架固定座、杠杆、浮子摇臂、浮子和带有

浮室的阀体支撑座等组成。在阀体支撑座16上铸塑有螺纹孔

和光孔,分别装活塞导向筒4和支架13,活塞导向筒4分上、下

两腔,上腔放磁钢块3,下腔底部设有内、外螺纹,外螺纹与阀体

支座16上的螺纹孔连接,内螺纹与安装螺母9连接,下腔内装一

磁钢活塞5,磁钢活塞5下底面镶嵌活塞密封垫6并置于封气刀

8上;浮室17底设有进水口18。可用于建筑、工矿、纺织、造

纸、水产养殖、市政建设等多种领域中冲水排污用的冲水阀。

<REC>

<申请号>=CN00262537.7

<名称>=组合磁选机

<申请（专利权）人>=阮旭煜

<发明（设计）人>=阮旭煜;阮玲珑

<申请日>=2000.11.18

<地址>=317523浙江省温岭市泽国镇长虹西路288号

<摘要>=组合磁选机,主要应用于垃圾处理系统设备中,也

可用于造纸等各有关行业。有一组机架,机架上安装由电机、

辊轮、输送带组成的输送机构,在输送机构的上方安装磁选装

置,其所述的磁选装置是由两根辊轮和皮带,以及电机带动辊

轮的循环转动机构,在循环转动皮带的中间安装磁铁,在物料

输送机构的输送带中间安装跳动器。

<REC>

<申请号>=CN00262100.2

<名称>=废水处理设备

<申请（专利权）人>=吴长虹

<发明（设计）人>=吴长虹

<申请日>=2000.11.17

<地址>=300121天津市红桥区西关街西关北里76门105号

<摘要>=本实用新型涉及环保废水处理设备,特别是造纸

废水处理设备。经过沉淀、电解气浮、过滤装置将废水中的纤

维、颗粒等固形物清除出去以及对处理过滤材料表面淤积固形

物的反冲水进行循环再处理得到澄清的清水。可直接回车间生

产而不必排放,实现封闭循环使用。

<REC>

<申请号>=CN00265593.4

<名称>=高强度斜缝筛鼓结构

<申请（专利权）人>=温州银翼造纸筛选设备有限公司

<发明（设计）人>=陈占勇;林幼中

<申请日>=2000.12.26

<地址>=325000浙江省温州市洪殿南路94号

<摘要>=本实用新型涉及造纸工序中纸浆上纸机前用机

械方法精制纸浆悬浮液用的压力筛中的斜缝筛鼓结构。特点是

将筛条横截面一侧设计为燕尾形,另一侧端部的两条侧边与燕

尾形底线的垂线成一夹角α、顶部两线的交错角为β角,若干个

支撑圈的径向内侧均布有多个燕尾槽,筛条与支撑圈插入式胶

粘连接。优点是制作简单,缝宽精度高,筛鼓的刚度及稳定性提

高,筛选效果好,良浆流速增大,筛浆量大幅提高。

<REC>

<申请号>=CN00267525.0

<名称>=一种新型防风衣挂

<申请（专利权）人>=杨烈

<发明（设计）人>=杨烈

<申请日>=2000.12.22

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路23号沈阳市化学工业学校

<摘要>=本实用新型涉及一种新型防风衣挂,按国际专利

分类表(IPC)属于纺织造纸部,纺织或未列入其它类的柔性材料

分部,织物等的处理;洗涤;其它类不包括的柔性材料大类,纺织

的洗涤,干燥,熨烫压平或打折小类,除简单的衣绳外;晾衣物及

承物大组技术领域。它是由衣挂、衣夹、防风钩、防风套、防

风套孔构成。其特征是它的防风钩安装在“弓”字形形状的衣

挂上的中部顶端。是一种很具有实用价值的一种新型防风衣

挂。

<REC>

<申请号>=CN01203795.8

<名称>=节能污水处理装置

<申请（专利权）人>=杨得山

<发明（设计）人>=杨得山

<申请日>=2001.02.22

<地址>=454173河南省焦作市马村区九里山乡高寨村64号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能污水处理装置,主要

用于对造纸排放的黑水进行处理。也可用于海水的淡化处理。

主要由蒸发器,冷凝器及曲管式热交换器构成。其特征是利用要

处理的原水与蒸发后的热水反向流动进行热量交换,在冷凝过

程中的热量用来对原水的加热,大大节约了热能。另外,蒸发后

剩下的浆体可作为粘合剂,处理后的净水可以作为造纸的蒸汽

水使用,达到了节能、环保、废物利用。

<REC>

<申请号>=CN01207018.1

<名称>=清洗机

<申请（专利权）人>=肖健

<发明（设计）人>=肖健;张合亭;王振德

<申请日>=2001.02.24

<地址>=450008河南省郑州市红专路98号河南省乡镇企业管理局

<摘要>=一种造纸工业中用于清洗草类(麦、稻草)的清洗

机。清洗机机体1为直形或U形管槽,机体1上装两个以上(包

括两个)滚轴2和开有沉砂孔3,滚轴2装有拨草轮5,拨草轮5

装有或固有拨草杆6。可以提高造纸草类浆的品质,降低化工原

料的消耗,减轻生产过程中的污染。

<REC>

<申请号>=CN01208566.9

<名称>=一种直接利用废报纸生产瓦楞纸板的设备

<申请（专利权）人>=胡百师

<发明（设计）人>=胡百师

<申请日>=2001.02.28

<地址>=519020广东省珠海市拱北328信箱建成胡百师

<摘要>=一种直接利用废报纸生产瓦楞纸板的生产设备，

包括：a.原纸生产设备，用于将单张废报纸粘贴成所需规格的

长纸；b.双层复合生产设备，用于将两层或两层以上的长纸复

合成较厚的纸板；c.瓦楞纸板和裱糊生产设备，将复合废报纸

板加工成瓦楞纸板，然后在其两面裱糊净面纸而形成成品瓦楞

纸板。本实用新型不需经过再造纸工序，就能实现废报纸的回

收利用，是一种无污染、低能耗、低投入、低成本、高效益的

环保技术和设备。

<REC>

<申请号>=CN01211880.X

<名称>=大板面上冲裁出接近或小于板材厚度的机床

<申请（专利权）人>=辽阳福达滤筛设计制造有限公司

<发明（设计）人>=张富成;张玉柱;姚文涛;江有祯;赵育明

<申请日>=2001.02.28

<地址>=111000辽宁省辽阳市白塔区红星街22－11

<摘要>=大板面上冲裁出接近或小于板材厚度的机床,包

括龙门架、程控柜、上行车、下行车。上行车设置在下行车上,

由纵向丝杆带动作纵向运动,下行车由二个横向丝杠带动作横

向运动。凸模装设在凸模支架上,角度可调。凹模装设在凹模座

上。凸模可装设由模体、凸模座、橡胶环垫和卸料板构成的凸

模助强装置。在横向丝杠和纵向丝杠上分别装设由左切螺母和

右切螺母构成的丝杠丝母间隙消除装置。本实用新型结构简单,

可在大板面上冲裁出小于板材厚度的滤网,可满足石油化工、造

纸等行业对滤网的质量要求。

<REC>

<申请号>=CN01211725.0

<名称>=扁丝螺旋网

<申请（专利权）人>=沈玉福

<发明（设计）人>=沈玉福

<申请日>=2001.02.23

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区滑翔路3号2号楼5－7－3

<摘要>=扁丝螺旋网,上下两条左右扁丝螺旋环中穿入连

接丝,连成网体,扁丝截面为圆角矩形或矩形或椭圆形,使网面面

积增大,增加网面的受磨面积,提高网面光洁度、抗拉强度、物

料剥离性能、使用寿命及造纸质量,降低成本,节约换网时间,光

洁度提高3—4倍,耐磨性和剥离性提高2倍,使用寿命提高1.5

倍,在干网中性能优于编织网,特别适用于生产新闻用纸的造纸

机。

<REC>

<申请号>=CN01212856.2

<名称>=包装箱防伪纸板

<申请（专利权）人>=冷然石;张广文

<发明（设计）人>=冷然石

<申请日>=2001.03.23

<地址>=453700河南省新乡县大块镇陈堡村恒昌纸业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种包装箱防伪纸板,它包括

有纸制的面层、衬层、芯层和底层,其特征在于:在与面层接触

的衬层上面加工有一层带颜色的图文标志层。用本实用新型制

作包装箱时,不但可在面层印刷产品的名称、商标、产地等图文

信息,还可在揭开胶带封条时,纸箱面层被揭开破坏的同时,露出

衬层上的特定防伪图文标志层。因该工艺非一般造纸技术和印

刷技术能够完成,只能供一次性使用,所以特别适合用于包装名

优产品,防伪性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN01214167.4

<名称>=处理造纸废液的锅炉

<申请（专利权）人>=谢奇

<发明（设计）人>=谢奇

<申请日>=2001.02.17

<地址>=643100四川省自贡市荣县附城区公所

<摘要>=本实用新型属于造纸废液处理技术中用于处理

烧碱法造纸废液的锅炉,具有卧式圆筒形的锅体,在锅体的上方

设置有蒸汽集箱,特征是在锅体内设置有下摆式气流推动器和

高压气管,在锅体内主轴上方装置进火管和倒火管,可将烧碱法

造纸工艺中的废液浓缩脱水,将蒸汽返回用汽车间使用后通过

水池排放,脱水后的浆渣可作燃料并回收碱,其结构简单,成本低,

工艺简便,效率高,经蒸发分离处理后的排放水完全达到国家规

定的排放标准,具有节能,环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN01215640.X

<名称>=凸凹夹层式吸热器

<申请（专利权）人>=孙志明

<发明（设计）人>=孙志明

<申请日>=2001.03.19

<地址>=526300广东省广宁县南街镇五一大坪路29号

<摘要>=本实用新型涉及一种吸热器。它是由凸凹两层夹

层的吸热板及其外表面涂设的吸热涂料层组成而产生吸热作

用。吸热器吸收空间的热能后,可迅速加热液体而提供生产或生

活用的热液。本实用新型适于冶金,化工,石油,冶炼,纺织,造纸等

行业的热能再生利用,具有经济,实用的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN01217350.9

<名称>=防伪涂布纸

<申请（专利权）人>=毕松林;王宏喜

<发明（设计）人>=毕松林;王宏喜

<申请日>=2001.02.07

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路9号林业大学校区

<摘要>=一种防伪涂布纸,其结构是在原纸上设有表现为

局部密度区的水印,其特征是:在水印原纸的单面或双面

设有涂料涂布层。所说的原纸为40g/m<SUP>2</SUP>—200g/m<SUP>2</SUP>

的原纸。涂料的涂布量≤20g/m<SUP>2</SUP>·面。本实用新型

为造纸工业提供了一种新产品,这种防伪涂布纸或水印铜

版纸可以作为出版物的封面用纸、扉页用纸,或其他产品

的商标、包装、产品标帖等用纸,可以有效地起到防伪作用。

<REC>

<申请号>=CN01216543.3

<名称>=动态表面张力测定装置

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=李英;李德春;李干佐

<申请日>=2001.02.23

<地址>=250100山东济南市山大南路27号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于测定表面活性剂溶液

的动态表面张力的装置。主要包括氮气钢瓶、气体稳流阀、U

型压差计、气体缓冲瓶、三通气体缓冲管、微差压变送器,通过

硅橡胶软管依次连通,微差压变送器与数模转换卡和微机主机

电连接。本实用新型可随时检测系统内的压力变化,准确记录气

泡产生至破灭过程的发生,准确测定动态表面张力。可广泛地应

用于日用化工、农药、冶金、纺织、造纸、医药行业及相关研

究机构。

<REC>

<申请号>=CN01217928.0

<名称>=预脱水、脱水一体化带式压滤机

<申请（专利权）人>=周强

<发明（设计）人>=周强;费春江;胡苏明

<申请日>=2001.03.17

<地址>=214200江苏省宜兴市宜城镇荆溪中路292号

<摘要>=预脱水、脱水一体化带式压滤机,属固液分离装置,

包括机体及机体内的滤床系统、反冲洗系统、机体外的滤带驱

动机构,一预脱水槽体部分或全部置入机体内,其底端还设有排

水口,进泥管插入预脱水槽体内衬有滤布的滚筒前端,滚筒后端

的出泥口下端正对机体内的滤床,所述的滚筒由机体外的滚筒

驱动机构带动,本设备不仅能使污水厂的建厂成本降低,而且运

行过程中由于预脱水过程中排水的再利用,也减少了运行费用,

整体设备结构简单、占地少、能耗低,具有很好的脱水率及固体

回收率,既可适用于污水、废水处理过程中的污泥脱水,也可适

用于石油化工、冶金、造纸、矿业、食品等行业的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN01221242.3

<名称>=造纸机用脱水元件

<申请（专利权）人>=姜兆岭

<发明（设计）人>=姜兆岭

<申请日>=2001.04.17

<地址>=255086山东省淄博市高新技术开发区华瑞园29号楼1单元东

<摘要>=造纸机用脱水元件,包括元件主体,其特征在于元

件主体可以由微晶玻璃或其它材料制成,元件主体与支撑体复

合为一体。元件主体的侧边或周边最好带有镶边。所述的元件

主体为造纸机用的脱水板、成型板或真空吸水箱面板。本实用

新型利用微晶玻璃等材料的特点,使之很好地应用到造纸机脱

水元件,能够达到对造纸网磨损小、耐磨、耐腐蚀,使用寿命长

的特点。

<REC>

<申请号>=CN01230211.2

<名称>=一种双网浓缩洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.07.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂

<摘要>=双网浓缩洗浆机,属造纸纸浆的洗涤脱水设备。主

要特点是:双网浓缩洗浆机还包括设置在布浆器(2)的入浆口后

端、固定于支架(1)上的匀浆器(11),所述匀浆器(11)的迎浆端由

其夹角小于180°的两个平面组成,所述匀浆器(11)的底端面与

下网(10)平行。具有布浆均匀可控、脱水均匀效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN01229721.6

<名称>=环保型牛皮纸胶粘带

<申请（专利权）人>=董志臣

<发明（设计）人>=董志臣

<申请日>=2001.07.05

<地址>=067000河北省承德市南园小区19楼

<摘要>=本实用新型涉及一种胶粘带，特别是一种以精制

牛皮纸为基材，使用后可降解、不污染环境的胶粘带。主要由

基材、防粘层、防渗层和涂胶层几个界面所构成。因各界面层

之间结合紧密，所用材料可以降解，故无脱层、粘连等不良现

象，克服了现行技术中因材料中含有塑料层，产品使用后不能

降解造成环境污染的缺陷。具有拉伸强度高、粘合力大、使用

方便等特点。广泛应用于各类纸箱的包装封口、造纸及纸加工

行业生产过程中的纸张拼接等。

<REC>

<申请号>=CN01235461.9

<名称>=制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测量装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=刘焕彬;沈文浩;谢益民

<申请日>=2001.04.17

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本实用新型是制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光

谱测量装置。本装置中,蒸煮锅通过管道与瓦斯冷却器、蒸煮锅

外循环加热器、蒸煮锅外循环泵、流动槽相连接过滤器通过，

管道与取样阀,流动槽相连接，过滤器通过管道分别与取样阀,

流动槽相连接,卡伯值在线光谱分析仪、控制计算机、温度变送

器、压力变送器等通过管道和信号电缆线相连接构成,其中蒸煮

锅内装有温度传感器和压力变送器。再按测量过程步骤逐步操

作进行。本实用新型能实现造纸生产过程中制浆蒸煮

过程中纸浆卡伯值的在线实时,准确、可靠的测量,进而控制纸

浆卡伯值,提高纸产品质量,有较高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01237092.4

<名称>=洗网装置的换向机构

<申请（专利权）人>=周国强

<发明（设计）人>=周国强

<申请日>=2001.05.18

<地址>=255400山东省淄博市临淄区人民西路西首辛店华强造纸技术服务部

<摘要>=洗网装置的换向机构,应用于造纸工业中单活塞

杆缸洗网装置上,包括U型换向杆,两U型换向杆的两端分别同

轴活动连接,U型换向杆的底部内陷,两换向杆的内陷处之间设

弹性圈。

<REC>

<申请号>=CN01237146.7

<名称>=一种新型的烘缸虹吸管活节

<申请（专利权）人>=李庆祝

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2001.05.24

<地址>=252800山东省高唐县泉林纸业集团3800

<摘要>=本实用新型涉及造纸行业烘缸的固定式冷凝水

排除装置，更具体地说是一种新型的烘缸虹吸管活节。新型的

虹吸管活节由于将固定在虹吸横管上的半活节改成了销、套结

构，使虹吸竖管可以虹吸横管的轴线根据受到的冲击水力的大

小进行旋转，解决了用固定弯头连接虹吸管的检修麻烦、用目

前使用的活节连接的虹吸管容易损坏和漏气的问题。

<REC>

<申请号>=CN01239843.8

<名称>=一种水印成形网

<申请（专利权）人>=夏友亮

<发明（设计）人>=夏友亮

<申请日>=2001.04.19

<地址>=262700山东省寿光市圣城路43号晨鸣集团南宿舍

<摘要>=用于水印造纸工业的水印成形网,其主要特征是:

以聚酯成形网为基板网,在基板网上涂覆有以失去水溶性的光

感树脂填充网孔而成的水印图案。本实用新型用普通聚酯成形

网代替铜、银水印辊,可在普通圆网造纸机上完成水印造纸,对

基本设备要求低,所印制的水印图案独立成形,印迹清晰,水印效

果更好。

<REC>

<申请号>=CN01241711.4

<名称>=再生纸造纸废水处理装置

<申请（专利权）人>=王鸿梅

<发明（设计）人>=姜湘山

<申请日>=2001.05.22

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区龙泉路15号伯伦大厦316室

<摘要>=再生纸造纸废水处理装置,包括投药设备、气浮设

备、双生物膜设备及活性泥膜过滤器和电控部分,其特征是储存

污水的集水池1通过管路和水泵3连接气浮设备,在水泵管路前

设投药设备2,气浮设备通过管路接双生物膜设备,再接泥膜过

滤器12;电控部分包括通过导线与电源相连的各水泵3的电机

开关。优点是:本设计装置占地少、效率高、耗能低,它的双生

物膜设备和泥膜过滤器都具有反冲洗功能,并且都是利用本装

置处理的回用水。

<REC>

<申请号>=CN01243203.2

<名称>=一种切纸机除尘装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=张延军;张清治;姜书光;王磊

<申请日>=2001.05.30

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号郭建奎转

<摘要>=本实用新型涉及造纸生产中的一种切纸除尘装

置,它包括:风机、风管、喉管及安装在纸幅上下的粉尘吸除器。

该实用新型对切纸过程中因分切纸幅而形成的纸毛、粉尘进行

了有效的吸除,解决了纸张印刷过程中因粉尘引起的掉毛掉粉

问题,提高了产品印刷质量。该实用新型应用于造纸生产分切纸

过程中粉尘吸除。

<REC>

<申请号>=CN01243345.4

<名称>=高效多变量螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=泰安市泰山轻工机械厂

<发明（设计）人>=李瑜;王培胜

<申请日>=2001.06.06

<地址>=271000山东省泰安市泮河路南首酿酒总厂西邻

<摘要>=一种主要由机座(10)、进料箱(1)、出料箱(6)、机

壳(2)、螺旋轴(3)组成,用于造纸生产中取提黑浆的高效多变量

螺旋挤浆机,螺旋轴(3)的一端直接安装在进料箱(1)侧板上,螺旋

轴(3)轴体(11)由小变大、螺旋叶片(12)螺旋距由大变小外,螺旋

叶片(12)直径也由大变小,并对筛网(4)进得加强,因此,省去负压

装置等,增大挤压力,提高黑液提出率,简化结构,降低制造成本,

操作、维修方便,网孔不易堵塞。

<REC>

<申请号>=CN01243881.2

<名称>=圆网式纸页成型器

<申请（专利权）人>=李维起

<发明（设计）人>=李维起

<申请日>=2001.07.11

<地址>=252000山东省第二轻工业机械厂

<摘要>=圆网式纸页成型器属于造纸机械,用于纸浆均匀

上网成型,主要由圆网笼、消能槽、端板及方锥管组成,特点是

在消能槽与方锥管之间还设有一个进浆缝隙,进浆缝隙内设有

匀浆辊,利用进浆缝隙代替原孔管,过浆能力大不堵塞,上网浓度

大。

<REC>

<申请号>=CN01244745.5

<名称>=湿法连续进出料式行星球磨机

<申请（专利权）人>=扬州群友粉体材料科技有限公司

<发明（设计）人>=徐金山;宋琼;陆永标

<申请日>=2001.07.10

<地址>=225003江苏省扬州市运河南路33号

<摘要>=一种湿法连续进出料式行星球磨机包括公转装

置和自转装置、研磨装置、机座、进料装置及出料装置,能用泵

将一定液固比的粗物料连续压入磨筒,当物料装满磨筒时,即可

依靠该压力将被磨细的物料送入成品贮槽,控制泵的流量即可

控制出料速度,调节电机转速即可调节研磨细度,具有产量高、

能耗低、结构筒单合理、自动化程度高和能连续工作等优点,

能将非金属材料加工成2微米甚至纳米级的超细粉体。能满足

高级涂料、造纸和药品等行业的需要。

<REC>

<申请号>=CN01246765.0

<名称>=一种疏解机的齿圈部件

<申请（专利权）人>=上海轻工机械二厂

<发明（设计）人>=任烈权;郑玮琪

<申请日>=2001.07.27

<地址>=200062上海市云岭东路120号

<摘要>=一种造纸机械中疏解机的齿圈部件。疏解机由动

齿圈组和定齿圈组相向配置而成。齿圈是由圆环面(2)和排列其

上的齿片形成,分别固定在转盘(3)和机壳(4)上。本实用新型所

提出的齿片结构为梯形齿片(1),该结构与圆环面(2)连接的一端

长度长,对应的另一端长度较短,梯形齿片(1)悬臂端外侧边和梯

形齿片(1)根部圆周内侧呈圆弧状,明显提高了齿片与圆环面(2)

的连接强度和向外侧变形的刚性。

<REC>

<申请号>=CN01252423.9

<名称>=抽上泵

<申请（专利权）人>=陆汉锋

<发明（设计）人>=陆汉锋

<申请日>=2001.11.08

<地址>=530100广西壮族自治区武鸣县县城定罗路阿克修理部

<摘要>=本实用新型提供了一种抽上泵,是在原有泵的基

础上进行改进,在泵座上部的泵下框中间固定搅拌叶轮,入浆口

设在泵座中心上方、搅拌叶轮下方。本实用新型抽上泵由于将

入浆口开设在泵座上方,上有搅拌叶轮旋转,下有抽浆叶轮旋转,

再从出浆口高压喷出,使浓稠沉积的浆都可充分搅动起来,达到

既能搅拌又能抽浆的功能,大大提高工作效率和经济效益,尤其

适合造纸、淀粉、化工、建材等行业使用。

<REC>

<申请号>=CN01251740.2

<名称>=一种纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=杨文堂

<发明（设计）人>=郑澎灏;王本礼;杨文堂

<申请日>=2001.08.29

<地址>=453000河南省新乡市八一路18号

<摘要>=一种纸浆黑液提取机,属于从造纸纸浆中分离黑

液的设备技术领域。包括带进料口、出料口、出液口的壳体,

壳体中间设有主轴,主轴与动力相联接,主轴为上小下大变径轴,

主轴外壁设有螺旋叶片,叶片外设有滤斗,滤斗与壳体之间有间

距。主轴为轴体

上设有径向孔、下端带出液口的空心轴,主轴外壁上螺旋叶片之

间设有滤网,主轴上部叶片直径大于下部。滤网嵌入主轴外壁上

叶片之间开设的凹槽中,主轴上部叶片直径从上到下逐渐变小,

叶片外滤斗上部呈锥台形、下部呈圆柱形。提取机进料口连有

预提装置。利用本实用新型提取黑液,提取效率高,提取后纸浆

干度高。

<REC>

<申请号>=CN01254487.6

<名称>=片状物料放卷张力自动控制装置

<申请（专利权）人>=汝友江

<发明（设计）人>=汝友江

<申请日>=2001.11.01

<地址>=200092上海市杨浦区鞍山八村35号401室

<摘要>=本实用新型提供纺织生产中纱片(或织物)从卷筒

上退绕或造纸印刷业中纸张从纸筒上退绕的片状物料张力控

制装置。机械部分有与物料卷筒同轴安装的圆形制动盘,包覆在

制动盘上的制动带,制动气缸,若干根导辊与张力检测辊;电子控

制部分包括电感式的张力检测传感器,处理张力信号的专用张

力控制器以及电气转换器组成。优点是可以根据张力信号改变

制动气缸的压力大小,控制制动带的张紧力,以改变卷筒上制动

力矩,保持卷筒上片状物料的退绕张力的恒定。

<REC>

<申请号>=CN01257041.9

<名称>=一种新型机械竹浆机

<申请（专利权）人>=李斌

<发明（设计）人>=李斌

<申请日>=2001.12.27

<地址>=618000四川省德阳市长江西路一段37号市政府办公楼617室

<摘要>=目前以竹材为原料的造纸企业,尚无使竹纤维与

竹汁液分离的竹浆机。采用加碱蒸球蒸煮生产周期长、能耗大,

污染环境,本竹浆机由机座,装在机座一端的减速机,与该机输入

轴联接的电机,装在机座上的机架,水平装在机架上的料筒,以及

装在料筒头部的锁紧螺栓和调节手柄等组件构成,特征是在料

筒内的加工膛中心部位水平装有螺旋轴,该轴一端装在减速机

输出轴上,另一端通过锁紧螺栓及调节手柄固定在料筒的端部,

在料筒内自进料口至竹纤维出口加工膛的一段外部,套装有内

侧为锯齿形、外侧为圆形安装固定在料筒内壁上的一排阻力

圈。具有结构简单、体积小、价格低、能耗小、生产效率高、

不污染环境等优点。

<REC>

<申请号>=CN01257420.1

<名称>=纸芯管镶铁套设备

<申请（专利权）人>=岳阳纸业集团华兴实业公司

<发明（设计）人>=陈志群

<申请日>=2001.11.27

<地址>=414002湖南省岳阳市城陵矶

<摘要>=本实用新型公开了一种纸芯管镶铁套设备，它包

括锥轴、机架、油缸和导向压盖，油缸设置在机架的侧面，导

向压盖设置在机架的中部，锥轴安装在机架的中部与油缸和导

向压盖活动连接，导向压盖与机架固定，锥轴上设计有包裹锥

轴的胀体、胀爪和弹簧，胀体与导向压盖之间活动连接。它具

有结构简单、操作方便，镶套加工过程简单，加工费用低，镶

套速度快，镶铁套后的纸芯管强度高等特点，是造纸行业镶铁

套纸芯管的专用设备。

<REC>

<申请号>=CN01259236.6

<名称>=产品防伪封

<申请（专利权）人>=邵鲁克

<发明（设计）人>=邵鲁克

<申请日>=2001.09.04

<地址>=050053河北省石家庄市新华区革新南街7号3单元502

<摘要>=本实用新型涉及一种产品防伪封,属于防伪标识

技术领域。它呈袋封式结构,至少有2层,其中一层为含有在造

纸过程中制成的图案的光照显示纸。还可设有手撕多孔式结

构。本实用新型的特点是:一次性防伪,启封即报废,具有防伪性

强、消费者易辨别、方便使用的优点。

<REC>

<申请号>=CN01261741.5

<名称>=涌动式沉淀干燥床

<申请（专利权）人>=张承绍

<发明（设计）人>=张承绍

<申请日>=2001.09.18

<地址>=271038山东省泰安市岱岳区山口镇金山口环保化工厂

<摘要>=一种用于造纸污水处理的沉淀干燥床,主要由床

底、床壁构成,它分为搅拌容料区I、沉降区II,床底由立砖11、

砂砾层12、碎石层13、渗透多眼花管14依次叠加而成,使用时

污水与净水分散剂在搅拌容料区I内混合,在沉降区II内沉降,

沉析后,上层污水排放,下层沉淀物,经渗漏干燥形成固形物,用

作土壤或燃烧。

<REC>

<申请号>=CN01261592.7

<名称>=一种双辊置换压榨洗浆机

<申请（专利权）人>=章丘市造纸机械辅机厂

<发明（设计）人>=霍步云;彭道兴;彭道利

<申请日>=2001.09.12

<地址>=250214山东省章丘市枣元镇大站村

<摘要>=一种造纸洗浆设备,特别是一种改进的双辊置换

压榨洗浆机。该机由压辊、刮刀、弧形板、山形底板、筛板及

液压缸组成,两压辊内沿芯轴轴向设有多个支撑隔板,在多个支

撑隔板的外圆面上纵向设有栅板,栅板与隔板通过多个栅板定

位块连为一体,在进浆流道内还设有隔栅。该机结构简单,压辊

的精度和强度高,可大大提高其生产效率。

<REC>

<申请号>=CN01262173.0

<名称>=多层平烧双燃有机载体加热炉

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河;王奇峰;邹厚星

<申请日>=2001.10.15

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种多层平烧双燃有机载体加热炉,属燃烧设备,

为包装制品、造纸、木材加工等生产设备提供液相热源。为解

决相关在先专利存有耗能量大,热效低,不节能,两层盘管之间易

存灰存渣等技术问题而设计的。其特征是该加热炉由包括炉

门、炉排和出灰门在内的燃烧室和装于其上的炉体筒体及装于

其内并分别与供油主管和回油主管连通其内充满导热油的竖

盘管和2～10层水平盘管、烟火挡圈、装于筒体顶端带保温顶

的上盖板和出烟筒构成。具有耗能少,热效高,不存灰,易清扫,

既可燃煤,又可燃油等优点。

<REC>

<申请号>=CN01261944.2

<名称>=草料打包机

<申请（专利权）人>=王绪涛

<发明（设计）人>=王绪涛

<申请日>=2001.09.29

<地址>=273300山东省肥城市矿务局大街865号肥城市金属制品厂

<摘要>=本实用新型为一种适用于造纸厂原料等方面的

草料打包机。它的喂料机构包括与动力机构连接的两个相对转

动的立辊和安装在立辊后方与切断机构由向下倾斜面的进料

辊带动的压料带连接。本实用新型使草料可以使草料的粗粉碎

及打包一次完成,并对草料进行除尘处理,不仅使草料打包较为

容易,还使草料在造纸等企业使用时能够减小对环境的污染,并

减少这些企业的设备投入,从而降低其生产成本。另外,采用相

对转动的立辊喂料,还能保证有效地使草料进入本实用新型的

后续机构中进行处理,从而减轻劳动强度并保证操作人员的人

身安全。

<REC>

<申请号>=CN01263254.6

<名称>=一种气浮法净水装置

<申请（专利权）人>=郑嘉祥

<发明（设计）人>=郑嘉祥

<申请日>=2001.10.16

<地址>=314000浙江省嘉兴市冶南路冶金二村14幢208室

<摘要>=一种气浮法净水器,包括气溶水与污水混合管、气

浮池等构成,混合管经旋转弯头连接气浮池底部的侧面,刮泥机

设在气浮池的上部,污泥池设在气浮池的一端,而清水出口及回

流水出口设在气浮池的另一端,从气浮池底部向斜上方设有多

组斜板,斜板组间构成斜板气浮通道,斜板的上部设有水流缺

口。本实用新型使理论上浮速度接近于零的这部分浮选体有效

分离,SS去除率可达99.8%,即使水质发生变化,也不会对处理结

果发生明显影响,用于造纸白水回收时完全能满足冲毯的要

求。污水在净化池中的滞留时间由浅层气浮的3—5分钟进一

步减少至仅需1—2分钟,吨水设备投资仅约为浅层气浮的1/3

—1/5。对基础和梁架的要求较浅层气浮低。

<REC>

<申请号>=CN01267112.6

<名称>=一种棒式波纹筛鼓

<申请（专利权）人>=张杰

<发明（设计）人>=张杰

<申请日>=2001.10.21

<地址>=256206山东省邹平县长山镇大齐村邹平县机筛厂

<摘要>=一种棒式波纹筛鼓,属于造纸机械设备配件技术

领域。目前在造纸工业中对纸浆的筛选工艺使用筛鼓来进行,

由于铣制的筛鼓开口面积比率小,条缝尺寸大带来对纸浆的筛

选效果不理想。本实用新型的技术方案为:数百根异型棒条3

镶嵌在数根加强筋2内并形成环筒状,在异型棒条3两端部设置

有法兰盘1和底环4。该筛鼓的优点是:开口面积比率大,条缝宽

窄可任意加工从而使制成的筛鼓筛浆效果更理想。

<REC>

<申请号>=CN01265932.0

<名称>=高流光生物反应器

<申请（专利权）人>=吴旭琲

<发明（设计）人>=吴旭琲

<申请日>=2001.11.30

<地址>=710600陕西省西安市临潼二十七号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种光生物污水处理装置,具体

涉及一种高流光生物反应器。目的是为克服现有技术的缺点而

提供一种结构简单、占地面积小、处理量大且处理周期短的处

理装置。其技术解决方案包括由反应腔和贮水腔组成的罐体,

所述贮水腔位于反应腔的上部,两

个腔体之间设置有滤层,所述贮水腔的上部设有溢流口,所述反

应腔上设有污水进口,所述反应腔上部还设有新藻加料口,下部

设有藻类排出口,其腔体外壳由透光材料制作,其内设有藻类反

应床。可在造纸、食品、印染、制药和石油化工等产生有机废

水的工业行业中得到普遍推广和应用。

<REC>

<申请号>=CN01272196.4

<名称>=单螺杆泵金属定子推制专用设备

<申请（专利权）人>=姜永恩

<发明（设计）人>=姜永恩;杨友毅;李国明;李云飞

<申请日>=2001.12.13

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区幸福小区10区9号楼2单元402

<摘要>=本实用新型涉及一种用于石油、化工、造纸等行

业特别是稠油开采工艺所用单螺杆泵金属定子的推制专用设

备,由定子芯模1、托辊升降装置2、中频感应加热器3、芯杆4、

推头5、调速电机6、液压机身7、同步器8、传动皮带9、液

压缸10和底座11组成。利用该设备可以推制出精度高、质量

达标、长度较大、工作性能好的单螺杆泵金属定子,并可实现批

量生产,满足稠油开采及带颗粒粘稠介质输送的需要。

<REC>

<申请号>=CN01272243.X

<名称>=硬质合金分切刀

<申请（专利权）人>=孙伟

<发明（设计）人>=孙伟

<申请日>=2001.12.16

<地址>=157009黑龙江省牡丹江市庆北三路西168号牡市联华机械厂

<摘要>=技术领域:本实用新型属一种切割刀具。背景技术:

现有在造纸、印刷、包装、服装、烟草、皮革、塑料装饰材料

等行业分切机上使用的分切刀存在使用寿命短的缺点。发明内

容:本实用新型的目的是提供一种使用寿命长的分切刀。它由基

体和硬质合金刀头构成,基体为其上带有装刀螺栓孔和镶刀槽

的环状体,硬质合金刀头为其上带有刀刃的环状体,硬质合金刀

头位于基体的镶刀槽中。本实用新型比现有分切机用分切刀的

使用寿命长十倍以上。

<REC>

<申请号>=CN01272590.0

<名称>=自动清洗过滤器

<申请（专利权）人>=郑锡钧

<发明（设计）人>=郑锡钧

<申请日>=2001.11.28

<地址>=215500江苏省常熟市漕泾6区26幢

<摘要>=一种自动清洗过滤器,尤其是一种用于电厂、化

工、食品、制药、造纸等行业凡需对原水水质进行处理的水

处理装置上的自动清洗过滤器。它由带进、出水接口的筒体和

位于筒体底部的排污口以及设在筒体容腔内的滤元组成,所述

滤元的容腔内增设有一对导向杆、一螺杆、一活塞式钢刷,一对

导向杆的上、下端分别与滤元的上固定板和下支撑环固定,螺杆

设在上固定板和下支撑环上,螺杆的顶部伸出筒体,配设轴座与

筒体的上端盖相固,活塞式钢刷套设于一对导向杆上,并与螺杆

螺配,藉由螺杆的顺/逆旋转,其可沿一对导向杆上、下移动。具

有无须使用石英砂作过滤层,在对原水的过滤状态下,活塞式钢

刷能反复上、下运动地对滤元上的附着杂物及时刷除,因而不会

产生二次污染。

<REC>

<申请号>=CN01274268.6

<名称>=造纸网毯用整经机的上落轴小车

<申请（专利权）人>=上海金熊造纸网毯有限公司

<发明（设计）人>=李家律

<申请日>=2001.12.18

<地址>=200335上海市长宁区北翟路305号

<摘要>=纺织工业生产中造纸网毯用整经机的上落轴小

车,适用于侧向上落轴的狭幅经轴轴经式整经机,小车由型钢构

成一个长方形框架,底部装有四只导轮,顶部装有两根导辊,导辊

上放经轴,地面上铺有圆柱形导轨,专用小车可在导轨上把经轴

装上或卸下,其关键是小车尺寸必须保证小车经轴中心与整经

机转动轴心一致。采用后可大大降低落轴工的操作强度。

<REC>

<申请号>=CN01273012.2

<名称>=切草除尘机

<申请（专利权）人>=镇江市润州轻工机械设备厂

<发明（设计）人>=陈志鸿

<申请日>=2001.12.25

<地址>=212000江苏省镇江市四摆渡168号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸、纤维板制造等行

业加工稻、麦草秸秆及其它草类秸秆的切草除尘机。包括一根

安装在机架上的主轴,主轴被罩在一个筒形的外罩内,外罩前后

两端有进料口和出料口,在主轴上,沿轴向排布有多组刀具,每一

组刀具是由若干个沿圆周均匀分布并径向安装的刀片组成,刀

片的端面与主轴不垂直,它与主轴的截面之间有一个夹角α。本

实用新型结构简单,冲击、振动小,不仅切草质量好,并且可加工

不同长度及较乱的草料,同时整个切削部分被罩在外罩内,因而

操作安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN01276203.2

<名称>=一种抄纸机压榨部

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.11.26

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂郭军转

<摘要>=一种抄纸机压榨部,属造纸机械领域。其主要内容

紧贴下压辊(5)的外表面设置有一个引水装置(3),所述引水装置

(3)与下压辊(5)的接触端呈楔状。具有提高压榨脱水效果,降低

消耗的优点。

<REC>

<申请号>=CN01276169.9

<名称>=切草除尘输送打包一体机

<申请（专利权）人>=宁夏美利纸业集团机械制造有限公司

<发明（设计）人>=刘崇喜;李洪亮;苏瑞祥;吕成富;张玉盛;刘国翠

<申请日>=2001.11.30

<地址>=751702宁夏回族自治区中卫迎水桥

<摘要>=切草除尘输送打包一体机，该机包括切草机、除

尘机和打包机，其特征在于切草机的出料口连接有输送机，运

输机的另一端与除尘机的进料口相连，除尘机的出料口连接有

输送机，输送机的另一端连接有打包机；切草机的进料口相连

有输送机；本实用新型是将切草、除尘、打包等工序通过一台

设备在田间一次完成，这样既可将切草、除尘后的粉尘和麦糠

回收后直接返还到田里，又将切碎、切好的草打包，这样就可

减小运输成本，降低厂区的污染，可有效提高造纸企业的经济

效益。

<REC>

<申请号>=CN02203236.3

<名称>=判断泡沫介质状态用的量热式传感器

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=李胜强;仲朔平

<申请日>=2002.01.29

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=判断泡沫介质状态用的量热式传感器,属于温度

传感器制造技术和泡沫介质状态测量领域,其特征在于它含有:

同轴地悬装于陶瓷管中的热电偶,缠绕在上述陶瓷管外壁的电

阻丝及与之相连的加热用导线,径向地依次由里及外封装住电

阻丝的陶瓷绝缘封装体及金属包壳,在电阻丝端部沿径向依次

由里及外地包住热电偶的绝缘材料及其包壳,与金属包壳相连

的铠装电缆。它也是一种由两个在尾端被固定连接在一起的上

述量热传感器组成的差分式传感器。它安装简单,可以直接装在

现有的各种工业生产设备内部,并可以在免维护条件下长期连

续运行。它的造价低廉,可以使用在泡沫浮选、啤酒制造、消防、

造纸、放射性废水浓缩和洗涤剂生产等多种工业场合。

<REC>

<申请号>=CN02211918.3

<名称>=新型真空去水机

<申请（专利权）人>=孔庆欣

<发明（设计）人>=孔庆欣;迟曼

<申请日>=2002.05.23

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区十四纬路36号沈阳市光荣中学2.8班

<摘要>=新型真空去水机，按国际专利分类表(IPC)划分属

于纺织、造纸部，纺织或未列入其它类的柔性材料分部，织物

等的处理；洗涤；其它不包括的柔性材料大类，纺织品的洗涤、

干燥、熨烫压平或打折小类，带有加热或通风设备的干燥箱或

干燥室小组技术领域。其目的是一种可以从湿衣服或其它物品

中将水提取出来的问题，它主要由门、真空室、衣物、抽气管、

真空泵、排气管、换气室、排水管、水箱、水管、阀门、隔板、

凹槽构成。其特征是：真空室焊接安装在换气室的上侧位置，

真空泵焊接安装在换气室的内部位置，换气室焊接安装在排水

管的上侧位置，实现本方案的最佳方式是以铝合金为材料，利

用金属加工工厂的基本设备，采取批量生产，以供消费界的需

求，实现新型真空去水机的实用和经济价值。

<REC>

<申请号>=CN02212364.4

<名称>=无靠背蝶型阀

<申请（专利权）人>=金云鹏

<发明（设计）人>=金云鹏

<申请日>=2002.01.24

<地址>=257091山东省东营市东城开发区日河路28号

<摘要>=本实用新型的无靠背碟型阀属机械产品，是在有

靠背碟型阀基础上改进为无靠背碟型阀。无靠背碟型阀主要由

阀体、阀座、阀板及轴、套组成，在两轴套中间安装有阀板，

在轴上方制有键，轴的中端安装有销钉。本实用新型是在有靠

背碟型阀的基础上进行了改进，结构紧凑，操作简单，拆装方

便，密封可靠，耐磨性能好，阻力小，价格低，使用寿命长等

特点，又适应于自动控制系统使用。广泛用于石油、化工、冶

金、电力、船舶、造纸、制药、食品、供暖等领域中给排水、

油、酸、碱、盐、海水、污水等液体、气体的输送系统，是传

统阀门的替代产品。

<REC>

<申请号>=CN02213844.7

<名称>=直火常压式污水蒸发器

<申请（专利权）人>=丛树建

<发明（设计）人>=丛树建

<申请日>=2002.04.01

<地址>=264200山东省威海市统一路418号环翠区环保研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种直火常压式污水蒸发器，属

于污水处理装置领域。设有罐状的蒸发器本体，本体的上端设

有排气管道，本体的下端设有排渣口及溢流口，其技术特点是

本体的下侧壁上设有进火口，环绕本体的外侧壁呈螺旋状盘绕

有喷管，喷管上间隔设有喷嘴，喷嘴的开口端位于本体

的内腔，本体内腔的下部经转轴设有刮板，本体内腔的上部设

有导流板。本实用新型用于对造纸黑液及高浓度污水进行蒸发

处理。

<REC>

<申请号>=CN02213843.9

<名称>=对流循环式污水蒸发器

<申请（专利权）人>=丛树建

<发明（设计）人>=丛树建

<申请日>=2002.04.01

<地址>=264200山东省威海市统一路418号环翠区环保研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种对流循环式污水蒸发器，属

于污水处理装置领域。设有罐状的蒸发器本体，本体的底部设

有排渣口，其技术特点是本体下部的筒壁上设有与其内腔相通

的溢流口及进风口，本体的内腔、进风口上方设有喷管，喷管

上设有喷嘴，本体的内腔上端设有倒锥形的回水帽，回水帽周

围设有导流板。本实用新型用于对造纸黑液及高浓度污水进行

蒸发处理。

<REC>

<申请号>=CN02214393.9

<名称>=锥形磨浆机

<申请（专利权）人>=张新华

<发明（设计）人>=张新华

<申请日>=2002.05.08

<地址>=250108山东省淄博市周村区东塘村10号楼1单元301号

<摘要>=锥形磨浆机，是用于造纸行业中的纸浆加工设

备。其主要结构包括底座、与底座固联的带有进浆管和出浆管

的壳体、位于壳体两端的封盖和出浆封头、

位于壳体内的定子和转子、以及电机，其特征是：在壳体的两

端分别有一个与底座固联的轴承架，主轴的两端位于壳体外

侧，并由轴承架和支承，在壳体内设置滑套，其内壁与定子固

联，其外壁上制有螺纹，进刀机构中的涡轮螺母配装在滑套1

的螺纹壁上。本实用新型有效的改善了转子与定子的同心度，

极大地提高了磨浆机的工作稳定性，提高了所加工纸浆的扣解

度，同时改善了磨浆机的出浆效果及调整的方便性和精确度。

<REC>

<申请号>=CN02215488.4

<名称>=插棒式压力筛筐

<申请（专利权）人>=毛银裕

<发明（设计）人>=毛银裕

<申请日>=2002.01.31

<地址>=200090上海市临平路256弄6号205室

<摘要>=插棒式压力筛筐，包括：上法兰圈、下法兰圈，

其特征是：在上、下法兰圈之间设有若干个分割环，分割环的

内侧或外侧设有分布均匀的楔形凹槽，每个楔形凹槽内置一楔

形棒，并将分割环串成一体，楔形棒之间设有过滤缝，楔形棒

的两端分别与上、下法兰圈相接，本实用新型结构简单牢固，

出浆效果好，具有节能、成本低、寿命长等优点，尤其在不断

发展的造纸行业中，其经济效益十分可观。

<REC>

<申请号>=CN02215623.2

<名称>=一种水雾化系统

<申请（专利权）人>=倪远

<发明（设计）人>=倪远;蔡明

<申请日>=2002.02.05

<地址>=202157上海市崇明堡镇向阳新村88号409室

<摘要>=本实用新型提供了一种用压缩空气作动力的集

中式恒水位供水雾化系统，雾化器的供水供气为同轴式结构，

其适用于纺织、造纸等加工业及其它需要对环境空间给湿的场

合。由于采用了集中式恒水位供水技术方案，因而整个雾化系

统的雾化稳定性好、运行可靠性高、外观协调性好。

<REC>

<申请号>=CN02218138.5

<名称>=新流路一体化调节阀

<申请（专利权）人>=上海光辉仪器仪表公司

<发明（设计）人>=施大钟

<申请日>=2002.06.13

<地址>=202150上海市崇明县人民路254号

<摘要>=本实用新型涉及一种调节阀，特别是一种能适用

于对石油、化工、冶金、电力、造纸、食品等工业的高粘度，

带颗粒状介质流体的自动调节阀，其特征是本调节阀由阀体8、

管式阀芯6、活塞执行机构5、阀座7、连接件4、密封件1、2、

3组成。该调节阀扩大了传统气动调节阀的使用范围，具有新

流路、大流量、一体化、介质无外泄、使用寿命长等优点。带

定位器可进行比例调节，带电磁阀可进行两位式调节。

<REC>

<申请号>=CN02221648.0

<名称>=多功能毛笔书法移动式习字板

<申请（专利权）人>=张友华

<发明（设计）人>=张友华

<申请日>=2002.02.10

<地址>=400039重庆市石桥铺渝高广场B座1单元9－2号

<摘要>=本实用新型涉及的多功能毛笔书法移动式习字

板，包括基板(1)，其特征在于：基板上具有习字框(2)，框内由

胶线(3)通过线头定位在框边而构成习字格。所述习字格可以是

田字格(A)、九宫格(B)、米字格(C)、回米格(D)，或类似它们

习字格，或它们的组合。习字板的至少一个边上具有量具。本

实用新型不受任纸张限制，它的使用将节省大量的纸张和印

刷、运输等费用。同时，也节约了造纸所要耗费的大量木材，

有利于保护宝贵的森林资源。

<REC>

<申请号>=CN02223848.4

<名称>=脉冲循环电解气浮式污水处理装置

<申请（专利权）人>=杨林;唐川林;张凤华

<发明（设计）人>=杨林;唐川林;张凤华

<申请日>=2002.04.16

<地址>=412000湖南省株洲市株洲工学院水射流研究所

<摘要>=一种脉冲循环气浮式污水处理装置，它是采用折

流式电解气浮室，在气浮室中设置分段式多电极结构的电极

组，其电极组为凸凹形或均布的W形结构，电极组是由过电

位低的不锈钢丝网阳极和石墨材料制作的阴极及电极隔片组

成，其电极极板距离为1.8mm～2.5mm。本实用新型具有结构

简单，占地少，无运动件。微气泡密度大，泡径小，能耗小，

处理效率高。电极损耗小，不易钝化，污泥处理方便，无需脱

水浓缩处理，采用可编程控制器的分段式多电极脉冲周期循环

供电方式，采用漏磁保护调压变压器，电气系统安全可靠，操

作及控制简单，它是一种新型电解气浮式污水处理装置，用于

制药、印染、造纸和化工等工业废水处理中。

<REC>

<申请号>=CN02223198.6

<名称>=盘磨压榨脱水过滤机

<申请（专利权）人>=朱文忠

<发明（设计）人>=朱文忠

<申请日>=2002.07.03

<地址>=400031重庆市沙坪坝区童家桥大水井59号14－4

<摘要>=盘磨压榨脱水过滤机涉及化工、制药、食品、环

保、造纸等行业使用过滤机。针对现有螺旋挤浆机，或多辊挤

浆机，提浆浓度低，压榨比低，提取黑液少，而产生洗涤中段

水，对造纸厂污水难以治理的不足，而提出一种结构简单，采

用多组压辊在压榨托盘进行压榨、脱水、过滤，可调压比，压

榨比高的盘磨压榨脱水过滤机。采用技术方案是，机架(9)下方

装有下支承板中部与上支承架(22)中部之间装主轴(11)，主轴

(11)下方装有滤网(21)的有细孔的压榨托盘(5)，主轴(11)中部装

的上轴定位架(12)、中轴定位架(15)、下轴定位架(14)之间分别

与压辊轴承架(16)装有压辊(7)，压辊(7)放置在有滤网(21)的压

榨托盘(5)上。

<REC>

<申请号>=CN02224711.4

<名称>=乙醇法制浆残液回收装置

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院机电工程学院

<发明（设计）人>=尚久浩;张美云;徐永健;张勇;陈海峰

<申请日>=2002.04.04

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本实用新型涉及一种乙醇法制浆残液回收装置，

属于造纸制浆装置技术领域。其主要技术特点是用管路将储液

罐与闪蒸罐相连接，闪蒸罐的上下两端分别与换热器和蒸馏塔

通过管路相连接，换热器和蒸馏塔的另一端分别与储罐用管路

相连接；在蒸馏塔的底部设有一个管路与多效蒸发器相连接，

多效蒸发器的上端设有一管路与换热器相连接，下端设有一管

路与喷雾干燥器相管连接。本实用新型组合简单，成本低，安

装使用方便，能充分回收制浆残液中的乙醇和木素，提高了化

学原料的利用率，有效地降低了造纸行业中对环境的污染，真

正实现了制浆蒸煮工序的无污染排放，具有很高的经济效益和

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02224479.4

<名称>=一种复合陶瓷脱水元件

<申请（专利权）人>=郑文斌

<发明（设计）人>=郑文斌

<申请日>=2002.01.29

<地址>=710043陕西省西安市公园北路35街坊37号楼4－31号

<摘要>=本实用新型涉及制浆造纸技术领域，具体涉及一

种复合陶瓷脱水元件。目的是要提供一种复合陶瓷脱水元件，

用以克服现有技术加工量大，工序复杂，对加工精度要求高，

且装配复杂，因而成本较高的缺点。技术解决方案包括基材和

脱水面板，其特征在于：所述基材的上表面是平面，所述脱水

面板的下表面是与基材的上表面对应的平面，基材的上表面与

脱水面板的下表面之间设有胶粘层。本实用新型可广泛应用在

纸机的真空箱和胶水网案两处。

<REC>

<申请号>=CN02224668.1

<名称>=真空加压式蒸煮器

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=董继先;郑晨升;张安龙;吴养育;张美云;党新安;张璐;高新勤

<申请日>=2002.03.27

<地址>=712000陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本实用新型属于造纸制浆设备，尤其涉及一种真

空加压式蒸煮器，其技术特征在于蒸煮器体上设有抽真空接

口，抽真空接口同抽真空的蒸汽喷射式真空泵相连接，在蒸煮

器体内设有环形滤网，环形滤网由中部滤网、外层滤网及支撑

管构成，辅助蒸煮液循环系统同置换储液罐相连通，在它们相

连通的管道上设有循环泵。本实用新型将真空技术应用到造纸

制浆设备中，利用负压机制，从而达到节约能源，加速蒸煮速

度，

提高成浆质量，减少黑液的排放。

<REC>

<申请号>=CN02224988.5

<名称>=纸张复卷动态测试装置

<申请（专利权）人>=陕西科技大学造纸工程学院

<发明（设计）人>=张宏;杨军;杨建桥;方辉

<申请日>=2002.06.07

<地址>=712081陕西省咸阳市人民路49号陕西科技大学造纸工程学院

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸设备，具体的说是一种

纸张复卷动态测试装置。它是在基础上设有卷纸辊、钢辊，在

支架的顶面上设有一个较正辊、一个导辊，顶面下设有一个张

紧辊，支架的两个立柱上各活连接一个杠杆，一个杠杆上有胶

辊及配重，另一个杠杆上有胶辊，各对胶辊与钢辊相接触，毛

布通过胶辊、较正辊、导辊、张紧辊、钢辊。纸卷装在卷纸辊

上，纸页经胶辊及钢辊之间随毛布进入另一胶辊及钢辊形成复

卷后的纸卷。本实用新型结构简单，成本低，可在振动、润滑、

速比及动平衡下对纸张复卷质量进行测试，它适合于各研究单

位、院校及纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN02228219.X

<名称>=微多相催化水处理装置

<申请（专利权）人>=武汉威蒙化工机械有限公司

<发明（设计）人>=张怀松

<申请日>=2002.01.24

<地址>=430022湖北省武汉市江汉区前进一路富源里1号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种微多相催化水处理装

置。本实用新型由壳体和填充料构成。壳体由顶盖、筒体、底

封头和气体分布管组成；在筒体的外侧面设置了进、出口接管、

支座和手孔；在底封头的中心处安装了排净口接管。填充料由

线材、碳粒、上花板和下花板组成，填充料设置在筒体内，气

体分布管设置在底封头和下花板之间，其上钻有若干个小孔。

本实用新型具有设计合理、结构紧凑、工艺规范、成本低廉、

性能良好、运行稳定、操作容易、有利于形成工业化批量生产。

本实用新型可以广泛地用于环保领域，特别适用于处理有机物

污染废水、造纸废水和医院排出污水等领域。

<REC>

<申请号>=CN02240679.4

<名称>=多功能日记本

<申请（专利权）人>=于自明

<发明（设计）人>=于自明;牟原;谭宁宁;谭国栓

<申请日>=2002.06.25

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区南宁南街138号铁路实验小学5.2班

<摘要>=多功能日记本，按国际专利分类表(IPC)划分属于

作业运输部，印刷分部，装订；图册；文件夹；特种印刷品大

类，书、书籍封页、活页未列入其它类的特殊开本或形式的印

刷品；与上述物品使用有关的装置可动条带的记录或读出设备

小类，薄记本、表格或装置组技术领域。其目的是解决写日记

时要到处找笔、字典、涂改液很麻烦的技术问题，它主要由本

盒、笔套、铅笔、涂改液、小电子表、小字典构成。其特征是：

笔套粘接安装在本盒的侧面中上位置，涂改液嵌套安装在本盒

的下部位置，小电子表嵌套安装在本盒的下部位置，小字典曲

套安装在本盒的下部位置，实现本实用新型的最佳方案是以纸

为材料，利用造纸工厂的基本设备，采取小批成批生产，以供

应文化界的需求，实现多功能日记本的实用和经济价值。

<REC>

<申请号>=CN02245983.9

<名称>=48综单臂气动聚酯网插接机

<申请（专利权）人>=姜森祥

<发明（设计）人>=姜森祥

<申请日>=2002.08.14

<地址>=300132天津市红桥区西沽流霞新苑34门701

<摘要>=本实用新型涉及一种生产造纸网设备，尤其涉及

一种新型的48综单臂气动聚酯网插接机，呈┌单臂机器框架

的立板上装有一传动气缸，气缸活塞杆的顶部连接与传动轴上

齿轮啮合的齿条，在传动轴上分别安装绕线用的一对拉刀传动

轮、纹轴传动轮和两组曲柄与凸轮，传动轴上安装的凸轮与曲

柄吻接，曲柄顶接在角度可变滑轮下与齿条、齿轮构成曲柄杠

杆上下滑动副；在单臂机器框架的顶板上安装48片综钩，每

片综钩后顶部依提综绳与轻薄型综框相连接；综钩前部挂装的

48根顶针与纹板轴上的48个顶针孔连接。既节约能源又降低

噪音，超薄超轻型的插接机综框的设计可满足插接任何复杂编

制纹理聚酯网的需求。

<REC>

<申请号>=CN02246643.6

<名称>=压力喷放罐

<申请（专利权）人>=郑州大学;河南省西华隆达锅炉有限公司

<发明（设计）人>=王三保;岳希明;袁振伟;李伟然;赵国强;蒋付岗;杨松山;石洪凯

<申请日>=2002.08.21

<地址>=450007河南省郑州市大学路75号

<摘要>=本实用新型提供一种压力喷放罐，它适用于造纸

制浆、烟叶处理、饲料加工等工艺过程。它由罐体、上下封头

组焊成为压力壳，罐内由开有多孔的倒锥壳将其分为上下两个

空间；罐体外面上部焊有蒸汽或压缩空气进口管、放空管、压

力表和安全阀接管等；加料口焊在上封头的顶部，出料口和排

污口套接组合并焊在下封头的底部，下部人孔焊在下封头上出

料口的旁边。该喷放罐使物料与冷凝水及灰尘等污物进行分离

并使其各有一个空间，防止产品污染，保证了产品质量；不同

空间均有可供维修和清理人员进出的人孔，维护、检修和清理

方便；密封圈装在倒燕尾槽中，保证了密封的可靠性；采用软

索牵拉开闭进料口，使得开启进料口时更为安全、可靠。

<REC>

<申请号>=CN02248016.1

<名称>=造纸废水生化处理设备

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈元彩;陈中豪;陈荣;杨立;陈金中

<申请日>=2002.09.13

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本实用新型是一种造纸废水生化处理设备，它由

外筒体、内筒体、水射器、水泵、滗水器和自控装置相互连接

组成，其中，外筒体和内筒体之间安装有滗水器，水射器安装

在外筒体的底部，水泵分别与水射器和进水管相连通，并通过

外循环管与外筒体相连通，自控装置与排空管、进水管、外循

环管和出水管的阀门相电气连接。本实用新型大大减少了反应

器的基建投资与运行费用，加快了反应器的亚微观传质速率，

强化了工艺的处理效能，污泥沉淀时间充分，固液分离效率高，

污泥稳定性好，脱水性能好，剩余污泥量少，生化反应推动力

大，效率高，运行方式灵活，能有效防止污泥膨胀，耐冲击负

荷，处理有毒或高浓度有机废水的能力强。

<REC>

<申请号>=CN02251150.4

<名称>=智能安全联轴器

<申请（专利权）人>=沈阳大学

<发明（设计）人>=曹师今

<申请日>=2002.12.12

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区望花南街21号

<摘要>=一种智能安全联轴器，包括输入端、内摩擦片、

外摩擦片、输出端、压紧活塞、传感器和控制器。输入端中部

有一轴肩，轴肩外侧为花键轴。内摩擦片和外摩擦片依次套装

在输入端的花键轴上，输出端的端部设有花键孔，该花键孔与

外摩擦片的外花键相配合，在该花键孔内侧有圆柱孔，压紧活

塞放置在该圆柱孔内，圆柱孔通过输出端内的通孔与压缩气泵

相连。在输入端和输出端的外圆柱面的凹槽内各装有一个磁

钢，与磁钢相应的位置分别安装传感器，传感器通过电线连接

控制器。本实用新型适于轧钢生产线、造纸生产线、橡胶生产

线等连续作业的自动化程序较高的生产线中使用。

<REC>

<申请号>=CN02255505.6

<名称>=一种防伪纸

<申请（专利权）人>=邵素军

<发明（设计）人>=邵素军;邵伟东;邵伟志

<申请日>=2002.11.22

<地址>=265200山东省莱阳市经济开发区白龙路山东银宝科技发展有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种防伪纸，属造纸和印刷技

术领域。本实用新型的技术方案是：一种防伪纸，它是由原纸

及呈凹凸不平的防伪标识所组成，其特殊之处是该防伪纸是由

两层原纸复合而成，其复合的层面上设有呈层状的防伪标识。

本实用新型与现有技术相比具有造纸与印刷相结合，使其防伪

性能好，防伪纸两面平整光滑，能提高票证印刷精度等突出的

特点，同时本实用新型又将防伪标识制成色彩，图形与文字的

不同组合，使防伪标识更增加新的防伪内容，从而使各种票证

的印刷用纸在防伪方面取得显著的进步。

<REC>

<申请号>=CN02255202.2

<名称>=高效多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=本实用新型公开了一种高效多功能造纸黑液处

理装置，一级和二级贮存罐之间及二级贮存罐与压力罐之间分

别通过2号和3号泵相连通后与一号板框压滤机相连通，1号

药贮存罐通过1号泵与2号泵相连通，一号压滤机与滤液罐相

连通后通过4号泵与通过连通有2号药贮存罐的一级反应搅拌

罐相连通，一级反应搅拌罐、一级沉淀罐、二级反应搅拌罐、

二级沉淀罐、回用清液罐依次相连通，3号药贮存罐通过9号

泵与二级反应搅拌罐相连通，一级和二级沉淀罐分别通过泵与

二号压滤机相连通。可实现对造纸黑液处理达标同时可实现对

处理后的黑液进行循环利用并可将黑液中的木素提取利用的

任务。

<REC>

<申请号>=CN02255201.4

<名称>=高效多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=一种高效多功能造纸黑液处理装置，一级和二级

贮存罐之间及二级贮存罐与一号板框压滤机之间分别通过2号

和3号泵相连通，1号药和AC药贮存罐分别通过1号泵、4

号泵与2号泵和3号泵相连通，一号压滤机与滤液罐相连通后

通过6号泵与通过8号泵与2号药贮存罐相连通的一级反应搅

拌罐相连通，一级反应搅拌罐、一级沉淀罐、二级反应搅拌罐、

二级沉淀罐、回用清液罐依次相连通，3号药贮存罐通过12

号泵与二级反应搅拌罐相连通，一级和二级沉淀罐分别通过泵

与二号压滤机相连通。可实现对造纸黑液处理达标同时可实现

对处理后的黑液进行循环利用并可将黑液中的木素提取利用

的任务。

<REC>

<申请号>=CN02255203.0

<名称>=高效多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=本实用新型公开了一种高效多功能造纸黑液处

理装置，一级和二级贮存罐之间及二级贮存罐与压力罐之间分

别通过1号和2号泵相连通，1号药和AC药贮存罐分别通过

6号泵、4号泵与2号泵相连通，压力罐、一号板框压滤机、

滤液罐依次相连通后通过6号泵与通过8号泵与2号药贮存罐

相连的一级反应搅拌罐相连通，一级反应搅拌罐、二级沉淀罐、

二级反应搅拌罐、三级沉淀罐、回用清液罐依次相连通，3号

药贮存罐通过12号泵与二级反应搅拌罐相连通，一级和二级

沉淀罐分别通过泵与二号板框压滤机相连通。可实现对造纸黑

液处理达标同时可实现对处理后的黑液进行循环利用并可将

黑液中的木素提取利用的任务。

<REC>

<申请号>=CN02256610.4

<名称>=48综落地式气动聚酯网插接机

<申请（专利权）人>=姜森祥

<发明（设计）人>=姜森祥

<申请日>=2002.10.10

<地址>=300132天津市红桥区流霞里34门701号

<摘要>=一种生产造纸网设备，尤其涉及一种新型的48

综落地式气动聚酯网插接机，呈ㄈ单臂机器框架的顶板侧端装

有一传动气缸，气缸活塞杆的顶部的齿条与传动轴上齿轮啮

合，在传动轴两端分别安装绕钢丝绳用的一对拉刀传动轮，传

动轴一侧端安装的曲柄通过连杆与安装在纹板轴侧端纹轮上

的纹轴拉勾相连接，在传动轴与纹板轴之间的顶

板上对应安装拉刀滑板，拉刀滑板的滑道上装置拉刀，拉勾支

架滑道上分别装置48片提综拉勾，提综拉勾底部栓接提综绳，

提综绳另一端穿过顶板上的通孔与顶板下部的综框连接。超薄

超轻型的插接机综框的设计可满足插接任何复杂编制纹理聚

酯网的需求。

<REC>

<申请号>=CN02256295.8

<名称>=一种复合层板

<申请（专利权）人>=魏斌

<发明（设计）人>=魏斌;邱玉臣

<申请日>=2002.12.31

<地址>=272000山东省兖州市新兖镇八里铺村

<摘要>=本实用新型提供一种复合层板，该复合层板由造

纸废渣板和外连的面板构成，所述的面板可以是木板或塑料装

饰板或装饰纸，可用于包装、装修、家具等行业。

<REC>

<申请号>=CN02258594.X

<名称>=水帽

<申请（专利权）人>=常熟市天旺水处理设备制造有限公司

<发明（设计）人>=郑锡钧

<申请日>=2002.11.15

<地址>=215500江苏省常熟市黄河路259号－1

<摘要>=一种水帽，用在电站、石油化工、造纸、食品以

及医药等行业的水处理设备上，通过树脂、砂石等起过滤作用，

属于过滤器。它由支撑管、端盖、透盖、滤元以及位于支撑管

下端部分的螺纹组成，所述支撑管的管体上端部开设有二次配

水孔，支撑管的顶部具凸起，而端盖在其与支撑管相配合的部

位上具腔体，支撑管上的凸起与端盖上的腔体是一一对应的，

藉由凸起的外壁与腔体的内壁两者紧密配合而将端盖置于支

撑管的顶部。本实用新型无需通过焊接而能使支撑管与端盖达

到紧密结合，即使是长期使用也不会在两者的结合部出现因氧

化而脱落的问题；支撑管上的二次配水孔能起到配水均匀的效

果。

<REC>

<申请号>=CN02259077.3

<名称>=乙醇法造纸制浆装置

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=张美云;陈海峰;尚久浩;张勇;徐永健;吴养育

<申请日>=2002.12.16

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种乙醇法造纸制浆装置，尤其是涉及一种低能

耗的、无污染的造纸制浆装置，通过管道、泵和阀门将蒸煮锅

与加热器、新配制洗涤液储罐、二次洗涤液储罐、一次洗涤液

储罐、回收液储罐相并连；蒸煮锅配有水蒸气进管；新配制洗

涤液储罐配有进液管；回收液储罐配有排出管。制浆蒸煮过程

中没有废气废液的排放，不会对环境造成污染；能量消耗低；

可以使纸浆的漂前洗涤在蒸煮锅内完成。

<REC>

<申请号>=CN02260272.0

<名称>=电除尘器拨叉式机械振打

<申请（专利权）人>=天洁集团有限公司

<发明（设计）人>=边建光;徐桢;邱金鑫;唐良;夏卫明;王开朗;张田力;宣俐仿

<申请日>=2002.09.25

<地址>=311825浙江省诸暨市牌头镇天洁集团有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种电除尘器拨叉式机械振

打，主要由设于电除尘器上的阴阳极框架组成，在阴阳极框架

上设有振打锤抱箍和振打座，在振打锤抱箍上抱有振打锤，振

打锤上设有振打锤夹板，振打锤的下部设有振打锤头，振打锤

头与设于振打座上的振打砧相接触，而振打锤夹板则与设于振

打轴上的拨叉的拨叉耐座套相接触。振打轴由电机带动。本实

用新型可广泛应用于电站烟气除尘、脱硫及冶金、建材、造纸、

化工等行业。

<REC>

<申请号>=CN02261241.6

<名称>=艾绒护理垫

<申请（专利权）人>=上海智本工贸有限公司

<发明（设计）人>=石平平

<申请日>=2002.11.04

<地址>=200042上海市长寿路1118号金源国际大厦B－21D

<摘要>=一种艾绒护理垫，用于妇女卫生护理垫和月经护

理垫，采用无公害的艾叶为原料，清晒干净后碾碎成绒，经纺

织或造纸用特殊工艺加工成片和棉絮状，它由艾绒无纺布或纸

片状表层、艾绒棉絮状夹层和防漏布底层三部分合成，再加工

成各种形状的护理垫。起到保健、抗菌和药疗作用。

<REC>

<申请号>=CN02268665.7

<名称>=造纸稀黑液全回收装置

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;唐继平

<申请日>=2002.08.03

<地址>=266071山东省青岛市市南区彰化路1号银都花园丁香阁2A

<摘要>=本实用新型是一种造纸稀黑液全回收装置，在挤

浆机的浆料出口管处通过管道接入压棍式挤滤机的入口，该挤

滤机的稀黑液出口通过管道接入稀黑液收集池，该池通过浸液

泵和管道接通在震动筛上，该震动筛的稀黑液出口通过管道接

通在稀黑液贮存池中，该贮存池通过加压泵和管道接通在反应

液池中，在加压泵和反应液池之间的管道上设有反应剂加药

口，该反应液池通过污泥泵和管道接通在斜网过滤池中，该斜

网过滤池的滤液出口处通过浸液泵和管道接通在沉降池中，该

沉降池上设有沉淀剂加药口，该沉降池通过清水泵和管道返回

到压棍式挤滤机的入口。本装置以较少的设备设置，恰当的设

备选型和连接方式，充分有效地发挥了整体装置的作用，以达

到处理后的清水全回收的效果。

<REC>

<申请号>=CN02269603.2

<名称>=立式水力碎浆机

<申请（专利权）人>=济南市长清县振兴机械厂

<发明（设计）人>=孙焕综;孙焕祖

<申请日>=2002.09.16

<地址>=250300山东省济南市长清区长清镇孙庄村

<摘要>=立式水力碎浆机，属于造纸原料处理机械，特别

是用湿法处理原料的碎浆机。包括槽体、支架、传动装置、搅

龙轴，搅龙轴下端连接的传动装置为一正交锥型圆弧齿轮减速

器，搅龙轴连接着锥型齿轮减速器的水平锥型齿轮，减速器的

垂直锥型齿轮联接着动力轴，搅龙轴、动力轴上分别安装着轴

承。正交锥型圆弧齿轮减速器的使用使传统的立式电机皮带传

动改为水平电机通过联轴器和减速器传动，消除了因皮带传动

造成的横向拉力，使设备运转平稳，而且提高了传动效率达到

节约能源的效果，据试验配用电机的功率可以减小30％。

<REC>

<申请号>=CN02269384.X

<名称>=水力碎浆机转鼓齿轮连接装置

<申请（专利权）人>=淄博国信轻工机械有限公司

<发明（设计）人>=王秉华

<申请日>=2002.09.06

<地址>=256403山东省淄博市桓台县新城镇城西村

<摘要>=本实用新型为造纸设备，涉及一种水力碎浆机转

鼓齿轮连接装置，转鼓辊筒的外壁上固定连接有动力齿圈，其

技术要点转鼓辊筒与齿圈间设计为弹性连接，转鼓辊筒与齿圈

间由支板连接，支板夹于转鼓辊筒与齿圈间，一端与转鼓辊筒

固定，另一端与齿圈固定。弹性连接具有调节和缓冲作用，实

现了运行性能的适应性调整，便于设备启动，保证了齿轮、齿

圈的良好啮合性能，维护了设备安全、稳定的运行性能，延长

了设备、齿轮、齿圈的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN02269765.9

<名称>=塔式固定床深度净化水处理设备

<申请（专利权）人>=济南市环境工程设计院

<发明（设计）人>=王永新;王俊峰;夏文明;郭智化;邵东煜

<申请日>=2002.09.25

<地址>=250001山东省济南市市中区经九路66号

<摘要>=本实用新型提供一种塔式固定床深度净化水处

理设备，其结构是塔体、气水分离装置、隔球孔板、深度净化

球、进水分布器和进气分布器构成，其特征在于塔体是圆柱形

或立方体形，气水分离装置设置在塔体内的上部，塔体外壁的

上部气水分离装置的下方设置有出水短管，塔体顶部和底部的

封头上分别设置有排气短管和排污短管，塔体内部分层设置有

隔球孔板，深度净化球填充在隔球孔板以上气水分离装置下方

塔体内部的空间之中，塔体外壁上每层隔球孔板的上方还设置

有净化球装卸口，进气分布器和进水分布器设置在隔球孔板的

下方分别通过管道与塔体外的给气给水设备相接。本实用新型

的塔式固定床深度净化水处理设备和现有技术相比，具有设计

合理、结构简单、易于加工、体积小、使用方便、运行费用低，

性能稳定可靠，使用范围广，使用寿命长等特点，对去除污水

中的COD、BOD、氨氮色度及SS悬浮物质有着明显的效果，

适用于化工、制药、纺织、造纸、印染和医院等场所。因而，

具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN02269265.7

<名称>=锥形盘压榨过滤机

<申请（专利权）人>=潍坊市通用机械有限责任公司

<发明（设计）人>=李全忠;张自玉;李荣伦;李怀仁

<申请日>=2002.09.04

<地址>=262100山东省安丘市潍徐南路268号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械的浆液挤出机械，

主要解决现有技术工作效率低，挤出效果不好，动力消耗大，

后期处理用水量大的问题。本实用新型采用电机减速机经链

轮、链条、从动链轮、万向联轴节、链轮、链条、从动链轮与

空心轴相连，空心轴与锥形过滤圆盘相连。本实用新型结构合

理，连续运行，压力稳定，效率高，动力消耗少。挤压过程无

搓揉，对固体物无剪切破坏。压缩比可调，转速可调，可适应

不同物料的需求。结构简单，转速低，加压平缓，故障少，寿

命长。后期处理用水量少。易于在化工、制药、食品、垃圾处

理等行业广泛使用。

<REC>

<申请号>=CN02269901.5

<名称>=多功能锯片式切草装置

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉

<申请日>=2002.09.26

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号鑫泉造纸助剂厂

<摘要>=一种造纸机械中用于草类原料切断的多功能锯

片式切草装置，由机体(3)、安装在机体(3)里的二个旋转方向相

反的传动轴(1)，固定在传动轴(1)上的锯齿片(2)等组成，草类

原料由机体(3)进料口进入，在旋转方向相反的锯齿片(2)的作用

下，被顺纤维方向撕碎、切断，因此具有不仅能切断、而且能

顺纤维撕碎草类原料；可用于稻、麦草，也可用于芦苇、芒杆

等草类原料。

<REC>

<申请号>=CN02270659.3

<名称>=造纸黑液的上浮过滤设备

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;吕明

<申请日>=2002.11.04

<地址>=266071山东省青岛市东海路18号金都花园C－30－E

<摘要>=本实用新型是一种造纸黑液的上浮过滤设备。在

敞口容器的底面板下方设有排液沟或排液管，该排液沟或排液

管的开口处上方设有带通孔的沟盖板或管盖板，该沟盖板或管

盖板上面铺设有耐腐蚀的尼龙网布，该沟盖板或管盖板与该网

布构成的过滤介质层，将该容器分为：上浮滤渣存留器和下排

滤液器。该容器或为排液沟式浅坡池槽，其长方形池底面板下

设有具有一定坡度的排液沟，该沟沟沿两侧的池底面板分别对

该沟沟沿具有一定倾斜坡度，在该沟沟底低坡度端设有排液弯

管。该容器或为具有筛网平底的锥形罐槽。本过滤设备结构简

单，制造容易，有利于清运滤渣，有利于回收碱木素等物质。

<REC>

<申请号>=CN02270661.5

<名称>=造纸稀黑液上浮处理装置

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;吕明

<申请日>=2002.11.04

<地址>=266071山东省青岛市东海路18号金都花园C－30－E

<摘要>=本实用新型是一种造纸稀黑液上浮处理装置，其

是在稀黑液提取装置后设置稀黑液贮存池。该贮存池通过泵和

药剂管道接通入混合器中，在该段药剂管道上先后设置泵前加

药口和泵后加药口，该混合器通过管道接入缓冲池中，该缓冲

池再通过管道接入上浮槽，该上浮槽通过浸液泵和管道接通在

调节池中，该调节池通过清水泵和管道返回到稀黑液提取装置

的入口。设计的上浮槽或为槽底排液沟式浅坡槽，或为设有筛

网平底的锥形罐槽，可以实现碱木素等物质充分凝聚上浮，利

于清渣干化。该装置以较少的设备设置，恰当的设备选型和连

接方式，充分有效地发挥了整体装置的作用，以达到处理后的

清水全回收和回收利用碱木素等物质的目的。

<REC>

<申请号>=CN02270658.5

<名称>=造纸浓黑液上浮处理装置

<申请（专利权）人>=青岛广绿达造纸黑液治理有限公司

<发明（设计）人>=王占有;吕明

<申请日>=2002.11.04

<地址>=266071山东省青岛市东海路18号金都花园C－30－E

<摘要>=本实用新型是一种造纸浓黑液上浮处理装置，其

包括浓黑液收集池，泵和管道。该池通过泵和药剂管道接通入

混合器中，在该段药剂管道上先后设置泵前加药口和泵后加药

口，该混合器再通过管道接入上浮池中，该上浮池通过浸液泵

和管道接通在pH调节池和水质调节池中，两该池通过清水泵

及管道接送至蒸球回收用水罐。设计的上浮池或为池底排液沟

式浅坡池，或为设有筛网平底的锥形罐池，可以实现碱木素等

物质充分凝聚上浮，利于清渣干化。该装置以较少的设备设置，

恰当的设备选型和连接方式，充分有效地发挥了整体装置的作

用，以达到处理后的清水全回收和回收利用碱木素等物质的效

果。

<REC>

<申请号>=CN02270700.X

<名称>=高效多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=一种高效多功能造纸黑液处理装置，一级和二级

贮存罐之间及二级贮存罐与1号板框压滤机之间分别通过1号

和2号泵相连通，1号药贮存罐分别通过3号泵与2号泵相连

通，一号压滤机与滤液罐相连通后通过4号泵与通过6号泵与

2号药贮存罐相连通的一级反应搅拌罐相连通，一级反应搅拌

罐、一级沉淀罐、二级反应搅拌罐、二级沉淀罐、

回用清液罐依次相连通，3号药贮存罐通过9号泵与二级反应

搅拌罐相连通，一级和二级沉淀罐分别通过泵与二号压滤机相

连通。可实现对造纸黑液处理达标同时可实现对处理后的黑液

进行循环利用并可将黑液中的木素提取利用的任务。

<REC>

<申请号>=CN02270699.2

<名称>=高效多功能造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=一种高效多功能造纸黑液处理装置，一级沉淀罐

通过1号泵与前置黑液罐相连通并与一级贮存罐和纤维贮存罐

相连通，一级和二级贮存罐之间及二级贮存罐与压力罐之间分

别通过2号和3号泵相连通后与1号压滤机相连通，1号药和

AC药贮存罐分别通过6号泵、4号泵与2号泵和3号泵相连

通，一号压滤机与滤液罐相连通后通过8号泵与通过10号泵

与2号药贮存罐相连通的一级反应搅拌罐相连通，一级反应搅

拌罐、二级沉淀罐、二级反应搅拌罐、三级沉淀罐、回用清液

罐依次相连通，3号药贮存罐通过13号泵与二级反应搅拌罐相

连通，二级和三级沉淀罐分别通过泵与二号压滤机相连通。可

实现对造纸黑液处理达标同时可实现对处理后的黑液循环利

用并可将黑液中的木素提取利用的任务。

<REC>

<申请号>=CN02270697.6

<名称>=造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸黑液处理装置，其特

征是一级黑液贮存罐通过1号输送泵与二级黑液贮存罐相连

通，二级黑液贮存罐通过2号输送泵与压力罐相连通，压力罐

的顶部通过贮气罐与空气压缩机相连通，压力罐的底与板框压

滤机的进料口相连通，药液贮存罐通过3号输送泵与一级黑液

贮存罐和1号输送泵之间管道相连通。具有制造成本低、运行

费用小、可实现对造纸黑液处理达标的任务的特点。

<REC>

<申请号>=CN02270698.4

<名称>=造纸黑液处理装置

<申请（专利权）人>=泰安碧清污水治理有限责任公司

<发明（设计）人>=戴修峰;盛永忠;王春杰;梁兴超;刘庆信;刘梅英;戴辉

<申请日>=2002.11.11

<地址>=271000山东省泰安市岱岳经济开发区(开元路)

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸黑液处理装置，其特

征是一级黑液贮存罐通过1号输送泵与二级黑液贮存罐相连

通，二级黑液贮存罐通过2号输送泵与板框压滤机的进料口相

连通，1号药贮存罐和AC药贮存罐通过3号和5号输送泵与

一级黑液贮存罐和1号输送泵之间管道相连通。具有制造成本

低、运行费用小、可实现对造纸黑液处理达标的任务的特点。

<REC>

<申请号>=CN02274124.0

<名称>=蜗杆打浆机

<申请（专利权）人>=高洪亮;宋衍莉

<发明（设计）人>=高洪亮

<申请日>=2002.07.10

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市北安街52号

<摘要>=一种造纸行业的蜗杆打浆机。其特点是：它包含

两根蜗杆轴(1)、机壳(2)、进料口(3)、蜗杆轴齿廓(4)、槽口(5)、

进液口(6)、排液口(7)、出料口(8)。在机壳(2)内有两根蜗杆轴

(1)，蜗杆轴齿廓(4)开有槽口(5)，槽口(5)宽度为L。两根蜗杆

轴(1)上的蜗杆轴齿廓(4)间的间隙为S。

<REC>

<申请号>=CN02278127.7

<名称>=一种穿孔卫生纸

<申请（专利权）人>=夏清桃

<发明（设计）人>=夏清桃

<申请日>=2002.06.25

<地址>=430023湖北省武汉市江汉区杨汊湖常青五垸九栋一楼

<摘要>=一种穿孔卫生纸，其特征是：在卫生纸上加工有

致密排列、孔径为0.2～1.2mm的穿孔。在抗张强度较高、纤

维结构紧密的成品卫生纸上加工出致密小孔，可使卫生纸在保

证较高抗张强度的前提下，使其透气性大大提高；控制制浆及

造纸工艺技术条件可生产出兼顾拉力和透气性均强的卫生纸

并可有效降低成本，简化加工工艺，保证产品质量，提高产品

性能，适于包括卫生巾等同时要求抗张强度高、透气性好两项

技术指标相关用纸场合之需要。

<REC>

<申请号>=CN02279325.9

<名称>=内喷射稀释式搅拌推进器

<申请（专利权）人>=中国轻工业武汉设计院

<发明（设计）人>=柯分洪;刘江舟;刘国宏;曾耀军;刘泽民

<申请日>=2002.09.24

<地址>=430060湖北省武汉市武昌区首义路176号

<摘要>=内稀释喷射式搅拌推进器，由主轴、机架、稀释

水通道、机械密封、喷射罩、叶轮等六部分组成；其系列主要

由叶轮直径来确定，叶轮直径范围为φ150～φ1500mm，机架

由圆环圈、弓形板、圆锥形筒体、法兰盘、梯形板、支撑板、

连接盘组成；喷射罩由圆筒罩、喇叭口、导流板组成。本实用

新型在圆形贮存塔中电压的特设装置—心形导流堰集稀释、搅

拌和推进为一体，具有体积小、占地面积少、动力消耗低、生

产效率高、无堵塞，无污染等优点。既可用于制浆造纸行业中，

也可用于生物、环保、食品、化工、医药行业，特别是对用于

连续混合生产规模产量较大的流程以及危险混合物的场合，其

优势更为明显。

<REC>

<申请号>=CN02280763.2

<名称>=导热油加热炉

<申请（专利权）人>=关岐生

<发明（设计）人>=关岐生

<申请日>=2002.10.29

<地址>=111000辽宁省辽阳市振兴路124－4号

<摘要>=导热油加热炉，包括炉主体、主体支架，高位油

箱，其特征是炉主体，包括炉外壳体、炉内壳体，炉内壳体装

设在炉外壳体内，在炉内壳体内设置有隔板，隔板的两侧端分

别与炉内壳体的内壁焊固连接，将炉内壳体的内部空间分隔成

前空腔和炉膛，在炉外壳体与炉内壳体之间分别装置隔板，隔

板的两侧端分别与炉外壳体和炉内壳体焊固连接，在烟道腔内

纵向排设有多个烟道，位于隔板的下方盘设有换热器，换热器

的两端分别与导热油腔连接，高位油箱设置在炉主体的上方，

并通过管路与导热油腔连接。本实用新型还具有造型精巧完

美，性能可靠，体积小，能耗低，不污染环境(可广泛应用于交

通、化工、造纸、纺织等行业)，使用寿命长，易于加工、安装、

维护和使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN02281427.2

<名称>=一次性可降解纸板托鞋

<申请（专利权）人>=孙永辉

<发明（设计）人>=孙永辉

<申请日>=2002.11.28

<地址>=111002辽宁省辽阳市庆阳青松街俱乐部委13－1号

<摘要>=本实用新型属生活用品，特别是一次性可降解纸

板托鞋。该托鞋用工业纸板制成鞋底，在鞋底底面上压制出凸

凹花纹的防滑面，用白纸板制成鞋帮，帮面上印制精美的图案；

再通过有光纸的粘合面将鞋帮贴结在鞋底上。之后，托鞋再罩

层降解胶，本实用新型的有益效果在于：一是纸制品造价低，

一次性使用，方便卫生；二是本品使用后可回收再造纸，无二

次污染；三是托鞋罩层降解胶，受潮不胎软，鞋底硬实防滑，

鞋帮挺括，穿脱方便，舒适宜人。

<REC>

<申请号>=CN02287146.2

<名称>=碱回收浓黑液除硅处理系统

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=孙中亮;董新义

<申请日>=2002.11.09

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园办公楼技术中心

<摘要>=一种去除液体中固体杂质的处理系统，尤其是去

除造纸行业碱回收过程中浓黑液中的硅泥等固体杂质的处理

系统，其目的是有效去除浓黑液中的硅泥等固体杂质，其技术

方案是在圆盘蒸发器和浓黑液贮槽之间设置锥形硅泥沉淀槽，

锥形硅泥沉淀槽的进液口和出液口分别与圆盘蒸发器和浓黑

液贮槽连通，在其下部设置沉淀物排污口，采用本系统可以使

浓黑液净化，减轻浓黑液输送管道易淤积，防止黑液输送泵叶

轮卡死，黑液喷枪堵塞等不良影响，保证生产正常。

<REC>

<申请号>=CN02288668.0

<名称>=污水计量采样仪

<申请（专利权）人>=赵连环

<发明（设计）人>=赵连环

<申请日>=2002.11.25

<地址>=063020河北省唐山市高新技术开发区西昌路创业中心唐山世佳电子有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种主要用在污水排放地点进

行实时采样与污水计量的污水计量采样仪。该机的控制器主板

内置有自动计量显示电路和采样控制电路，该自动计量显示电

路与传感器电连接，该采样控制电路的信号输出端分别与采样

器的真空泵启动开关和电磁阀组的信号输入端电连接，该真空

泵通过该电磁阀组与定量杯气路连通，该定量杯通过污水吸排

管和污水分配管分别与污水源和采样瓶连通，该污水分配管路

上装有电磁阀门。该机可广泛地应用在石油、化工、造纸、印

染、建材、电力、冶金、市政等行业的工业废水的计量采样工

作。

<REC>

<申请号>=CN02288448.3

<名称>=过滤机的滤网刷洗结构

<申请（专利权）人>=陈邦彦

<发明（设计）人>=陈邦彦

<申请日>=2002.12.17

<地址>=台湾省台中县大肚乡文昌路二段202巷42弄13号（不公告地址）

<摘要>=本实用新型涉及一种过滤机的滤网刷洗结构，该

过滤机于机壳内部组设有旋转架、滤网滤心及清理组件；特别

是在清理组件上配置有钢刷，并通过扭力弹簧的弹性推抵，使

钢刷与滤网滤心弹性靠合；藉此，可通过转动该旋转架，带动

清理组件的钢刷转动并刷除附着于滤网滤心上的杂质；该钢刷

的头端能对滤网的缝隙探入清理，且钢刷施加于滤网的力量较

为平均地分散于各刷毛，因此，本实用新型的钢刷设计即可提

高滤网清理效果，且不会损坏滤网。特别适用于造纸过程使用

的水过滤机杂质清理。

<REC>

<申请号>=CN02290948.6

<名称>=双螺杆挤压机的螺杆挤压装置

<申请（专利权）人>=曹堪洲;孟凡军

<发明（设计）人>=曹堪洲;孟凡军;张思轩;张俊峰

<申请日>=2002.12.13

<地址>=061000河北省沧州市东环中街60号沧州东方塑机有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种双螺杆挤压机的螺杆挤

压装置。它是将挤压机的双螺旋对辊采用在每相邻螺旋套相互

配连端制有凹槽镶装密封环再套连于芯轴所组成，双螺旋对辊

配合穿装于双孔内衬套中，双孔内衬套是由四块瓦式衬套和两

个角楔式压条相对合再由衬套连接螺栓和压条夹紧螺栓连接

上、下半筒体对合的筒体所组成。其结构新颖、配合紧密，生

产成本低，配装简易，使用方便，所配装的双螺杆挤压机可广

泛用于以木、草、麻等植物纤维为原料的制浆造纸、纤维板或

塑料、食品等行业。

<REC>

<申请号>=CN03207319.4

<名称>=螺旋管式油冷却器

<申请（专利权）人>=杜文军

<发明（设计）人>=杜文军

<申请日>=2003.08.15

<地址>=741316甘肃省武山县鸳鸯镇甘肃鸳鸯水泥有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种螺旋管式油冷却器，它包

括壳体，设置于壳体左、右两端的盖板，其特征在于：壳体内

安装有螺旋管，螺旋管的一端设有进油口，螺旋管的另一端设

有出油口；进油口与出油口分别与进油管与出油管连接；壳体

上设有进水口与出水口，进水口与出水口分别与进水管与出水

管连接，螺旋管层与层之间设有缝隙。它体积小、冷却效果好、

结构简单、加工方便，它可以广泛应用于冶金、矿山、重型、

建材、造纸、电力、化工等机械系统，还可用于稀油润滑站。

<REC>

<申请号>=CN03213100.3

<名称>=保健鼻塞

<申请（专利权）人>=李凯峰

<发明（设计）人>=李凯峰

<申请日>=2003.05.14

<地址>=123200辽宁省彰武县文化馆

<摘要>=本实用新型公开了一种保健鼻塞，它包括连接

件、带通气孔的鼻塞壳体，其特征在于鼻塞壳体为底部带缺口

的鼻孔形，通气孔设置在鼻塞壳体的上部，通气孔与带有细小

气孔的填料载

体相通，填料载体设置在鼻塞壳体内，并与鼻塞壳体内部的几

何尺寸相匹配。本实用新型的优点效果：结构简单、造价低廉、

携带方便，可以装入特制的盒内可随身携带，需要时，随时可

带上。在有异味的地方，将填料载体填充有香精的鼻塞戴上，

还可填入各种香精、清凉油或药物，防止夏季中暑和日常身体

保健以及预防心脑血管疾病，因此可以用于日常生活、环卫、

造纸、化工等行业。

<REC>

<申请号>=CN03218460.3

<名称>=电磁处理器

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰

<申请日>=2003.01.23

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号陕西科技大学

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆装置，尤其是涉及

一种低能耗的、无污染的造纸制浆由磁处理器，属于造纸制浆

技术与设备领域。其主要技术特点是非金属纸浆表面管道外部

长有电磁发生器利用电磁场对在管道内流动的纸浆进行磁化

处理，使纸浆滤水性提高，达到提高纸浆洗涤设备效率或改善

纸机湿部抄造性能的目的。利用导流螺旋使浆料在电磁处理器

管内产生湍流流动，从而使浆料磁化均匀且效率高。本实用新

型结构简单，制作、安装、运行成本低，直接将其串联在纸浆

洗涤设备或抄纸机的浆料输送管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN03218694.0

<名称>=热风定型机

<申请（专利权）人>=孙华祥

<发明（设计）人>=孙华祥

<申请日>=2003.04.03

<地址>=710021陕西省西安市北郊徐家湾西航公司工程机械厂

<摘要>=一种为造纸用聚酯网定型而设计的热风定型机，

由织物拉伸装置、拉幅装置、液压悬臂装置、微机控制装置和

热风加热装置等组成，其中所说的热风加热装置具有一个安装

在悬臂梁上且位于织网之下的下热风箱和一个由桥联装置支

撑并位于织网上方的可移动的上热风箱，下热风箱的一端与热

风管道相联，当上热风箱移位至下热风箱之上时，上热风箱的

一端接口与热风管道相通。工作时，操作台给出指令使上热风

箱及拉幅装置随桥联装置运行至工作位置，同时启动加热炉升

温，将热空气送至上、下热风箱，再由上、下热风箱将符合织

物定型温度的热空气均匀地分布在织物的幅宽上，使织物受到

均匀加热，达到定型要求。

<REC>

<申请号>=CN03221432.4

<名称>=双闸气锁耐磨陶瓷阀

<申请（专利权）人>=吴光修

<发明（设计）人>=吴光修

<申请日>=2003.04.25

<地址>=214161江苏省无锡市胡埭闾江后巷68号

<摘要>=本实用新型涉及一种双闸气锁耐磨陶瓷阀，用于

发电厂干灰系统气、渣系统的进出料启闭之用，属于自动控制

装置技术领域。其主要采用气缸安装在支架座上，支架座与阀

体连接，气缸轴连接在阀芯座上，采用两块阀芯分别盖在两只

陶瓷耐磨管套上，阀芯座连接两块阀芯，在左右阀盖上分别安

装耐磨条。实用新型结构简单、紧凑，合理；密封性能好、耐

高温、耐磨性强，启动轻松，无卡灰和集灰现象；能改善运行

环境，降低运行成本；阀芯不易磨损，使用寿命长；可广泛用

于发电厂干灰系统气、闸系统的进出料作启闭之用，也适用于

矿山、造纸、石化等有磨损、磨蚀的粉尘、水油蒸汽等介质在

管道上的启闭之用。

<REC>

<申请号>=CN03220730.1

<名称>=保护式钝口渣浆机械密封

<申请（专利权）人>=石富江

<发明（设计）人>=石富江

<申请日>=2003.03.25

<地址>=230001安徽省合肥市安徽省合肥通用机械研究所

<摘要>=本实用新型涉及的一种保护式钝口渣浆机械密

封，包括钝口密封环(1)、(4)、紧定螺钉(2)、(22)、密封圈(3)、

(11)、(16)、(18)、弹簧(5)、弹簧座(6)、推环(7)、传动销(8)、

防转销(9)、保护套(10)、压盖法兰(12)、轴套(17)、卡板(19)、

紧定座(21)等零件，其特征在于所述钝口密封环(1)、(4)具有钝

口密封面，钝口密封环(1)、(4)之间的两个密封面彼此构成面状

接触钝口，两个密封面相互贴合又相对转动，对渣浆物料(15)

构成动密封；由弹簧(5)、弹簧座(6)、推环(7)、传动销(8)、防

转销(9)、紧定螺钉(2)构成加力组件，对钝口密封环(1)、(4)施

加推力和扭矩，推动钝口密封环(1)、(4)保持相互贴合又相对转

动；保护套(10)对加力组件施加隔离保护。本实用新型的有益

效果是提高了机械密封抵抗渣浆杂质破坏能力，密封性能良

好，结构坚实可靠，安装使用方便，经济实用，适用于石化、

造纸、医药、矿山、工程机械等行业。

<REC>

<申请号>=CN03227820.9

<名称>=竹质包装盒

<申请（专利权）人>=中宇爱斯柯(益阳)科技实业有限公司

<发明（设计）人>=刘辉

<申请日>=2003.06.06

<地址>=413001湖南省益阳市资阳区长春工业园小区

<摘要>=本实用新型公开了一种不污染环境、强度高、成

本低的竹质包装盒，它包括竹板，由竹板制成的盒体及盒盖，

其特征是所述的竹板为由沿竹子轴向旋切成薄片的叠层所制

成，所述的盒体由边框[1]与底板[2]组成，所述的盒盖由边框[1]

与面板[3]组成，在边框[1]上设有边框联接止口[4]，在盒体与

盒盖上设有配合止口[5]，本实用新型保持了竹子的原有纹理，

具有自然美观、光泽明亮、弹性好、强度好、韧性好、抗菌保

鲜等特点，使用废弃后可自然腐解，也可收集作为高档造纸原

料。

<REC>

<申请号>=CN03233641.1

<名称>=加药机

<申请（专利权）人>=遂宁市绿源排水有限公司

<发明（设计）人>=梁伟;李聪;伍文安;王自力;王德成

<申请日>=2003.03.21

<地址>=629000四川省遂宁市中区南强镇楠木村

<摘要>=本实用新型公开了一种加药机。它由包括不锈钢

制成的贮药罐、配药罐、药粉罐以及搅拌机等组成。所述配药

罐固定在贮药罐的内上方，配药罐底部有一药液转移管，使其

与贮药罐相通；药粉罐固定在配药罐顶上，其下部设置有药粉

定量投加器，大流量的喷水嘴设置在靠近药粉罐的出粉口的下

方。所述搅拌机固定在配药罐上壁上，其搅拌轴穿过配药罐下

壁伸入贮药罐内。本实用新型结构简单，操作方便，能耗低，

加药机对工作条件的要求低，提高了对投入的干药粉特别是高

分子药物的强制分散能力。广泛用于污水处理，自来水处理、

造纸、石油化工等行业需将干药粉稀释成液体后进行投加的加

药系统。

<REC>

<申请号>=CN03235398.7

<名称>=联合压力筛

<申请（专利权）人>=中国轻工业武汉设计院

<发明（设计）人>=柯分洪;曾耀军;王向阳;刘江舟

<申请日>=2003.01.29

<地址>=430060湖北省武汉市武昌区首义路176号

<摘要>=本实用新型公开了一种联合压力筛，涉及一种造

纸制浆的筛选设备；由皮带轮1、主轴2、滚动轴承3、轴承支

座4、主轴支承座5、机架6、组合筛壳体7、定翼8、可调密

封环9、动筛10、水环密封套11、机械密封12、旋翼13、定

筛14、封头15等十五个部分组成。本实用新型是集传统的压

力筛孔筛和缝筛为一体的高速封闭筛选设备，是在同一容器内

实现了二次筛选过程，减少了原有的从第一筛选过程到第二次

筛选过程中的诸多环节，一台筛选设备取代了二台筛选设备，

缩短了流程，具有体积小，占地面积减少，减少投资，节能降

耗等优点，还能有效地防止浆料顺着主轴外泄，减少对周边环

境的污染，因此有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03234999.8

<名称>=新型静电复印纸/一体机用纸

<申请（专利权）人>=缪尔新

<发明（设计）人>=缪尔新

<申请日>=2003.06.16

<地址>=650041云南省昆明市吴井路176号附5－2号

<摘要>=新型静电复印纸/一体机用纸。本实用新型属于纸

张制品，特别是在微观结构上改进的静电复印纸/一体机用纸。

本实用新型所述的纸不改变现有的造纸工艺，实施容易，可有

效地解决现有复印机及一体机的卡纸现象，同时可降低办公用

纸的成本。

<REC>

<申请号>=CN03236450.4

<名称>=多功能洗衣机

<申请（专利权）人>=吴思航

<发明（设计）人>=吴思航;刘玉坤;胡艳文;肖丽华

<申请日>=2003.01.22

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区延河街54号渭河小学4.4班

<摘要>=多功能洗衣机，按国际专利分类表(IPC)划分属于

纺织、造纸部，纺织或未列入其它类的柔性材料分部，织物等

处理，洗涤其它类不包括的柔性材料大类，纺织品的洗涤、干

燥、熨烫、压平或打折小类，其它不包括的洗衣机、洗衣设备

和方法的组技术领域。其目的是解决节约用水，废物利用，降

低成本的技术问题，它主要由剩时指示表、洗衣机盖、洗衣机

外壳、键盘、右滑轮、排水管、把手、用时指示表、排气管、

洗衣转轮、左滑轮、水构成。其特征是：键盘的后端面位置嵌

在洗衣机外壳的外表面位置，洗衣机外壳的外表面位置粘贴在

排水管的一端位置，剩时指示表的下端位置焊在洗衣机盖的上

表面位置，用时指示表的下端位置焊在洗衣机盖的上表面位

置，洗衣转轮的下端位置插在洗衣机外壳的内表面下端位置，

水的液体倾倒在洗衣机外壳的内表面位置，适于实用的新的技

术方案在其它不包括的洗衣机、洗衣设备和方法的组的领域

里，具有广泛用途，且制作简单，成本低廉使用方便，易于推

广。

<REC>

<申请号>=CN03235820.2

<名称>=一种余热回收装置

<申请（专利权）人>=魏新荣

<发明（设计）人>=魏新荣

<申请日>=2003.03.14

<地址>=430011湖北省武汉市江岸区新马路新荣村附18号

<摘要>=一种余热回收装置，它包括废热气储存罐(12)、

供冷水管(10)、废汽管(4)、吸热管(11)，吸热管(11)位于废热气

储存罐(12)内，供冷水管(10)与吸热管(11)前端相连接，水管(3)

与吸热管(11)后端相连接，余气释放管(13)位于废热气储存罐

(12)外上表面，残水释放管(14)位于废热气储存罐(12)外下表

面。该装置能将被释放的热废蒸汽有效地进行回收并得到充分

利用。具有节能型、环保等优点，可广泛用于化工、纺织、造

纸、苎麻、脱胶行业的高中压蒸汽煮炼中应用。

<REC>

<申请号>=CN03236179.3

<名称>=超小径级干法滚筒木材剥皮机

<申请（专利权）人>=赵立岗;孙文仙

<发明（设计）人>=赵立岗;孙文仙

<申请日>=2003.01.20

<地址>=100078北京市丰台区方庄芳古园1区1号楼1单元404室

<摘要>=本实用新型为超小径级干法滚筒木材剥皮机。所

属技术领域为造纸机械。将现有干法滚筒木材剥皮机筒壁上的

每个排皮孔均扩大，且排皮孔周边向外倾斜一角度α。装上

“山”字形剥皮刀后，在“山”字形剥皮刀的周边均有排皮间

隙。“山”字形剥皮刀上有多个排皮间隙，每个排皮间隙均呈

内小外大状，滚筒转速为无级变速。这样，剥皮时不需用水，

实现不同树种、不同径级、不同含水率木材的顺利剥皮和排皮，

树皮不会堵塞排皮孔，取得最佳剥皮效果和最佳生产率，木质

损失小。

<REC>

<申请号>=CN03246258.1

<名称>=一种夹纸板

<申请（专利权）人>=翟耀民;吕富山

<发明（设计）人>=翟耀民;吕富山

<申请日>=2003.07.28

<地址>=462000河南省漯河市源汇区翟庄村三巷14号

<摘要>=本实用新型涉及一种夹纸板，该夹纸板的中间层

为造纸污泥与造纸废纸渣压制烘干制成的主板层，主板层的上

下两面粘贴有木叶面。由于本实用新型的夹纸板是采用造纸厂

的废料生产的，不仅可以减少天然木材的损耗，有效地保护植

被，有助于保持生态平衡，而且解决了造纸厂的排污难、排污

费用高及排污对环境的污染等问题。本实用新型的夹纸板可以

就地取材，变废为宝，经济效益和社会效益重大。另外，在主

体板的上下两面粘接的木叶面由表里两层木叶面粘贴而成，两

层木叶面的木纹走向相互垂直，可以有效地阻止板体的扭曲变

形，使板体平整光滑，造型美观，经久耐用。

<REC>

<申请号>=CN03253506.6

<名称>=带式加压过滤机

<申请（专利权）人>=成立良

<发明（设计）人>=成立良;方德权;程有堂;陈还喜

<申请日>=2003.09.12

<地址>=271219山东省泰安市新泰市新汶粮油供应公司

<摘要>=本实用新型是一种矿山、化工、造纸、污泥污水

处理等进行固液分离的设备，由设置在加压仓(1)内的滤带(3)、

滤布(6)、主动滚筒(4)、涨紧滚筒(2)、辅助滚筒(5)、水盘I(7)、

水盘II(8)、洗饼喷嘴(9)、洗布喷嘴(10)、反吹喷嘴(11)等组成。

料浆经加压仓(1)的加料管(12)注在滤布(6)上，在气压作用下排

液，排液后的滤饼经洗涤再次脱水后卸至加压仓(1)的卸饼口

(14)卸出，卸饼后的滤布(6)在辅助滚筒(5)作用下与滤带(3)分

离，经反吹、洗布后再与滤带(3)重合进行过滤使用，因此具有

过滤速度快、滤饼含湿率低，可连续自动化生产，结构简单，

维修方便，高效低耗等特点。

<REC>

<申请号>=CN03253546.5

<名称>=外壳旋转的固定式虹吸管旋转接头

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2003.09.17

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首

<摘要>=本实用新型涉及造纸等行业烘缸的固定式冷凝

水排出装置，具体地说是一种外壳旋转的固定式虹吸管旋转接

头。主要由外壳、密封环、密封套、压缩弹簧、支撑套、支撑

轴承、轴承压盖、进汽管段、

排水管段等部件组成。外壳固定在烘缸轴头上，密封环被压缩

弹簧压紧在外壳和密封套之间；密封套外部与支撑套间隙配

合，并和支撑套同步转动；支撑套芯部支撑虹吸管横管；进汽

管段固定在支撑套的底部，在和排水管段固定的法兰面中心固

定虹吸横管；轴承压盖将轴承压紧在旋转接头的外壳和支撑套

之间。旋转接头支撑在烘缸轴头上，固定简单，可广泛应用于

各种传动形式的烘缸，双支撑固定虹吸管，增强了虹吸管和旋

转接头的抗冲击能力，保证了虹吸间隙的稳定可靠。

<REC>

<申请号>=CN03253548.1

<名称>=一种虹吸竖管可旋转的固定式虹吸管

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2003.09.17

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首

<摘要>=本实用新型涉及造纸、钢铁等行业烘缸的固定式

排水装置，具体地说是一种虹吸竖管(2)可绕虹吸横管(3)轴线旋

转的固定式虹吸管，主要由虹吸横管部分、虹吸竖管部分、支

撑外套(11)，无油轴承(16)、压紧弹簧(15)和密封垫圈(12)组成。

密封垫圈(12)被压紧在虹吸横管部分和虹吸竖管部分的密封面

之间，虹吸竖管部分通过支撑外套(11)和轴承(16)支撑在虹吸横

管部分上。当虹吸竖管(2)受到冷凝水环破坏时产生的水力或外

力作用时，虹吸竖管(2)可以虹吸横管(3)的轴线为中心旋转，有

效缓解外力对虹吸管和旋转接头的冲击作用，保证虹吸横管和

虹吸竖管之间的密封效果，延长虹吸管和旋转接头的使用寿

命。

<REC>

<申请号>=CN03253547.3

<名称>=吸管式冷缸排水装置

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2003.09.17

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首

<摘要>=本实用新型涉及造纸等行业烘缸的固定式冷凝

水排出装置，具体地说是一种外壳旋转的固定式虹吸管旋转接

头。主要由外壳、密封环、密封套、压缩弹簧、支撑套、支撑

轴承、轴承压盖、进汽管段、排水管段等部件组成。外壳固定

在烘缸轴头上，密封环被压缩弹簧压紧在外壳和密封套之间；

密封套外部与支撑套间隙配合，并和支撑套同步转动；支撑套

芯部支撑虹吸管横管；进汽管段固定在支撑套的底部，在和排

水管段固定的法兰面中心固定虹吸横管；轴承压盖将轴承压紧

在旋转接头的外壳和支撑套之间。旋转接头支撑在烘缸轴头

上，固定简单，可广泛应用于各种传动形式的烘缸，双支撑固

定虹吸管，增强了虹吸管和旋转接头的抗冲击能力，保证了虹

吸间隙的稳定可靠。

<REC>

<申请号>=CN03252915.5

<名称>=红外水份传感器

<申请（专利权）人>=四川省科学城高达测控公司

<发明（设计）人>=谈建新;左扬;袁学文

<申请日>=2003.09.23

<地址>=621900四川省绵阳市106信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种纸张检测用的红外水份

传感器，包括发送部分和接收部分，发送部分设有发送窗，在

发送部分内靠近发送窗的一侧设置调光电路板，在调光电路板

上固定有半导体发光点阵列；接收部分设有接收窗和接收电路

板，在接收部分内设置有进行光电接收和转换的暗盒，在暗盒

里设置的分路器与滤波器、光电管管依次连接。本实用新型用

作造纸工序后段的纸幅扫描，连续监测水份参量；配合外部的

计算显示单元或工控机可实现不同计量单位的水份换算和显

示，可生成前级工序控制信号，实现工艺流程连续监测和闭环

质量控制，提升品质和效率，准确性和稳定性高。

<REC>

<申请号>=CN03253545.7

<名称>=烘缸虹吸管活节

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2003.09.17

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首

<摘要>=一种新型的烘缸虹吸管活节，涉及一种造纸等行

业烘缸的固定式冷凝水排出装置。为克服现有固定式虹吸管存

在的检修困难、容易损坏、密封失效的不足，本实用新型采用

的技术方案是：新型活节主要由内套、外套、销轴、压缩弹簧

和竖管连接件五个部分组成，内套固定在虹吸横管的端部，外

部间隙配合外套，竖管连接件一端固定在虹吸竖管的上端，一

端和内套之间通过球形密封面接触，并通过销轴和外套组成一

个铰链结构，其特征是：压缩弹簧在外套内部轴向压缩在内套

和外套之间。压缩弹簧使内套和竖管连接件的球形密封面之间

始终保持良好的密封效果，不易产生内漏，虹吸竖管受到水力

作用时，可以旋转，缓解水力对虹吸管和旋转接头的冲击，延

长虹吸管和旋转接头的寿命。

<REC>

<申请号>=CN03257628.5

<名称>=包装用卡纸卷管

<申请（专利权）人>=徐明坤

<发明（设计）人>=徐明坤

<申请日>=2003.05.15

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型提供一种包装用卡纸卷管，其卡纸卷

管本体为卷曲预定直径的管体，其外卷边与内卷边同幅回卷重

叠，形成一中空容室，卡纸卷管端面为一圈以上的完整圆圈，

可将卡纸卷管展开包装束缚直径较大的长柱体物件，并可便捷

地拆卸，使用极为便利，该卷管以卡纸卷绕成型，使用后的废

弃卡纸卷管可以回收再生造纸，也可采用焚烧方式消毁，不会

造成环境污染和二次公害。

<REC>

<申请号>=CN03259424.0

<名称>=气动切断阀

<申请（专利权）人>=李荣喜

<发明（设计）人>=李荣喜

<申请日>=2003.07.06

<地址>=214174江苏省无锡市惠山区堰桥镇丁塔村

<摘要>=本实用新型公开一种气动切断阀。它包括阀体，

阀体上有进液口、出液口和阀杆安装口。阀杆安装口有连接套，

该连接套上有中心孔，其外侧有气缸。缸盖上有中心孔，其与

连接套相固连。缸体内的活塞与缸盖间留有间距，该间距间的

缸体上留有进气口。阀杆上端固定在活塞上，下端依次穿过缸

盖和连接套，其端部安装有闭阀装置，该闭阀装置与阀门相抵。

阀杆与进、出液口的中心线相倾斜，且倾向于出液口一侧。本

实用新型的气动切断阀，体积小、生产成本低。适用于安装在

石油、化工、电力、医药、轻纺、印染、造纸等行业设备中、

对液体流量进行自动调节。

<REC>

<申请号>=CN03262655.X

<名称>=用于爆破制浆的爆破器的爆破口

<申请（专利权）人>=宝鸡瀚森园纸业科技发展有限公司

<发明（设计）人>=陈永发

<申请日>=2003.08.22

<地址>=721008陕西省宝鸡市峪泉路10号413

<摘要>=本实用新型属于造纸设备技术领域。具体的说是

一种用于爆破制浆的爆破器的爆破口，它具有一个可与爆破器

出料口连接的法兰(1)，法兰(1)的中心孔接有钢管(4)，钢管(4)

的腔体中间置有将钢管内腔体分为上部锥形段和下部直管段

的锥管(2)，钢管(4)的下端部接有下法兰(5)，在下法兰(5)圆周

上固定有多个刀片(6)。本实用新型爆破口首先通过上部的锥形

收缩口将喷出的物料增压，然后又经过下部的空间较大的直管

部分时压力突然变小，使得物料进一步爆破和纤维再一次裂

解，再经过出口的刀片对纤维再一次撞击裂解，即使对于纤维

强度较大的木浆原料，也可以达到较好的效果。

<REC>

<申请号>=CN03264168.0

<名称>=一种纸机的双托辊压榨干燥部

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.05.30

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种纸机的双托辊压榨干燥部，属造纸机械领

域。其主要特点是：具有前后两个托辊(2)、(4)，在前后托辊(2)、

(4)与烘缸(5)之间设置有下毛布(1)与上毛布(3)。本实用新型使

用效果好，降低能耗、提高生产能力。

<REC>

<申请号>=CN03263220.7

<名称>=芦苇堆垛机

<申请（专利权）人>=龙安平

<发明（设计）人>=龙安平;刘开保

<申请日>=2003.09.29

<地址>=414002湖南省岳阳市城陵矶岳阳林纸集团东区36栋405号

<摘要>=本实用新型公开了一种芦苇堆垛机，它由机体支

撑架、传送装置、保护压杆装置、堆垛工作台、传动设备五大

部分组成，它通过柴油机或电机带动传送装置从正反挂钩处钩

起芦苇捆，然后由传送装置传送到所需的高度后由卸芦苇支架

把芦苇卸到堆垛工作台上再进行堆垛。本实用新型结构简单紧

凑、运行安全可靠、作业效率高、操作维护极其方便，广泛适

用于非木材造纸原料如农作物秸秆(稻麦草、高粱杆等)、芦苇、

芒杆、蔗渣、竹子及破布等原料的堆垛。

<REC>

<申请号>=CN03265417.0

<名称>=高压齿轮水泵

<申请（专利权）人>=白元立;白桦;白平

<发明（设计）人>=白元立;白桦;白平

<申请日>=2003.06.10

<地址>=150016黑龙江省哈尔滨市道里区安静二胡同1号161室

<摘要>=本实用新型提供的是一种高压齿轮水泵。安装在

壳体中的两个传动轴上分别带有一对相互啮合的齿轮，在齿轮

的两侧分别安装有压力补偿板，在压力补偿板与传动轴相接触

的内表面上以及与齿轮相接触的侧面上有一层陶瓷层。这种高

压水泵在采煤、化工、造纸、制药、水下作业、食品加工、冶

金以及高压清洗及消防设备方面均可应用，造价比一般高压水

泵低1－2倍。由于在压力补偿板的内表面上以及与齿轮相接

触的侧面上有一层陶瓷层，具有良好的耐磨性，耐腐蚀性和改

善其对水介质的容水性。

<REC>

<申请号>=CN03271652.4

<名称>=变距浸渍器

<申请（专利权）人>=安丘汶瑞机械制造有限公司

<发明（设计）人>=刘世海;李建波;李明芹

<申请日>=2003.08.29

<地址>=262100山东省安丘市潍徐南路232号

<摘要>=本实用新型涉及一种变距浸渍器。主要解决现有

技术底部叶片变形，物料含水量大，易打滑的问题，本实用新

型将变距浸渍器螺旋轴下部设置加厚双头螺旋叶片，坚固不易

变形，且能够将木丝团更充分地搅散，提高药液浸渍效果；上

部扇片状滤水输料叶片区域使物料干度提高；在圆筒内壁设防

滑条防止物料阻塞。本实用新型结构合理，药液浸渍效果好，

输出物料干度高，杜绝物料输送中的堵塞，易于造纸行业中广

泛使用。

<REC>

<申请号>=CN03279306.5

<名称>=高效循环液流浓缩装置

<申请（专利权）人>=王殿广

<发明（设计）人>=王殿广

<申请日>=2003.09.17

<地址>=230032江苏省南京市高新开发区15号楼301室

<摘要>=本实用新型涉及一种适用制药、化工、造纸、食

品、环保等领域的循环液流浓缩装置。该装置的浓缩罐上方接

有进液管和抽真空管，底部装有加热器，改进之处在于：所述

浓缩罐中上部固定制有漏孔或漏槽的漏板，所述进液管的管口

位于漏板上方，所述抽真空管穿过漏板。工作时，进液管注入

浓缩罐的待浓缩液在重力和抽真空的负压作用下，透过漏板，

形成许多细小液体柱，从而使液体与空气接触面积大大增加，

水蒸汽迅速汽化饱和，并被真空负压抽走，进入冷却装置，达

到迅速浓缩的效果。本实用新型结构巧妙、简单，可以明显提

高浓缩效率，因此在制药、化工、造纸、食品、环保等诸多领

域有着广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200320104221.0

<名称>=纸塑复合材料分离设备

<申请（专利权）人>=江敦录

<发明（设计）人>=江敦录

<申请日>=2003.12.15

<地址>=116113辽宁省大连市甘井子区大连湾苏家小学(王君)

<摘要>=本实用新型所述的纸塑复合材料分离设备是将

废旧的复合在一起的纸塑材料进行分离，使纸和塑料分离开以

便分别进行再生的新型环保设备。本实用新型其结构是由分离

设备体、加热板、加热器所组成；加热板安装在分离设备体内

的中间部位，在中热板的下面装有加热器；加热器的加热温度

和时间由控制面板的控制按钮所控制；纸塑复合材料放在加热

板的上端。本实用新型的应用可以将过去无法处理的废旧纸塑

料袋进行分离，从而使废纸可以再生。可利用制浆造纸；废旧

塑料可再生造粒，注塑成新的塑料产品。故将废旧的纸塑材料

变废为宝，并解决了环保问题，所以具有巨大的经济效益和社

会效益。

<REC>

<申请号>=CN200320106812.1

<名称>=引淤强力脱水装置

<申请（专利权）人>=侯成波

<发明（设计）人>=侯成波;赵洪全;张敬明

<申请日>=2003.11.07

<地址>=250013山东省济南市历下区历山东路21号2号楼202

<摘要>=一种引淤强力脱水装置。它适用于脱出江河湖库

渠清淤时引出的泥浆中的水，它解决了通用的放淤法耗时长、

效率低的问题，可提高功效20－50倍。其主要特征是它有滤

管、高压水泵、射流器和装有水的水槽，在水槽上有溢水口和

位于水面下的输水口，在水槽内水面的上部装有射流器。水槽

的输水口用管与高压水泵进水口相通，高压水泵出水口用管与

射流器喷嘴后部的高压水进口相通，射流器的分离水进口用管

与滤管的出水口相通。本装置也可用于其他固液分离，如在制

取纯净水时，可用来去除水中的固体杂质；也可从造纸废水中

回收纸浆等。

<REC>

<申请号>=CN200320109307.2

<名称>=标签离型纸

<申请（专利权）人>=上海众睿实业有限公司

<发明（设计）人>=侯汉武

<申请日>=2003.10.29

<地址>=201702上海市青浦区徐泾镇民主村

<摘要>=本实用新型公开了一种标签离型纸。现有的离型

纸存在不能回收利用等问题。本实用新型的主要特征是由呈平

整形状的基纸和呈平整形状的基纸上表面上的聚乙烯醇层构

成聚乙烯醇标签离型纸。由聚乙烯醇标签离型纸加工成的不干

胶产品，使用后能再次被回收利用，大大节约了原材料，降低

了成本。本实用新型的标签离型纸适宜于造纸行业加工使用。

<REC>

<申请号>=CN200320111375.2

<名称>=一种造纸机

<申请（专利权）人>=衡水金光纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=白建堂

<申请日>=2003.12.11

<地址>=053000河北省衡水市建设大街272号

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸机，属于造纸机械技

术领域，其主要技术方案为：在流浆箱、网案、网案架上面罩

有“人”字形或圆弧形的防水罩。解决了单层车间顶棚形成的

水滴落在网案上而造成纸张薄厚不匀、产生小洞或断纸的问

题。可广泛应用于各种造纸技术领域。

<REC>

<申请号>=CN200320114083.4

<名称>=一种无泄漏立式自吸泵

<申请（专利权）人>=吴波;长沙天鹅工业泵有限公司

<发明（设计）人>=吴波

<申请日>=2003.11.11

<地址>=410004湖南省长沙市井圭路77号1栋4门2楼东

<摘要>=本实用新型公开了一种无泄漏立式自吸泵，泵体

(12)由中间隔板(12e)分成气液分离室(12a)和储液室(12b)，气液

分离室(12a)底部设有1个小孔(12c)与储液室(12b)相通，储液

室(12b)内设有比叶轮(10)位置高的垂直进水管(12d)，气液分离

室(12a)上部连有出水管(12f)；轴封(7)由密封盖(8)密闭在轴承

体(5)的油室中，密封盖(8)外圆设有2个以上大小适当的孔或槽

(8a)，所述的叶轮(10)外围罩有自吸盘(9)，轴承体(5)外圆有4～

6片导流片(5a)与之对应。本实用新型立式自吸泵无泄漏，高

效率，高吸程，低噪音，免维护，能取代液下泵、长轴泵、潜

水潜污泵输送低位介质，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、

采矿、造纸、环保、消防、污水处理等行业，具有很好的经济

效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200320114835.7

<名称>=造纸法烟草薄片连续提取装备

<申请（专利权）人>=杨伟祖;于开平;王宝立

<发明（设计）人>=杨伟祖;于开平;王宝立

<申请日>=2003.10.17

<地址>=650106云南省昆明市高新技术开发区科医路41号

<摘要>=本实用新型造纸法烟草薄片连续提取装备用于

烟用香原料的浸出提取。包括内设螺旋推进器的用做浸渍腔的

中空圆筒体，其上设进料口、出料口和进液口。还包括与出料

口相连接的螺旋压榨器，由内设至少两支螺旋桨压榨辊的压榨

腔构成。压榨腔上设置有实现渣液分离的出液口。压榨腔内的

螺旋桨压榨辊可同向旋转以推进和挤压物料，实现渣液的有效

分离。采用该装置浸提物料特别是烟草所含有效成分，具有物

料适应性强，提取效率高的特点，并可简化加工烟草的后续工

艺流程。

<REC>

<申请号>=CN200320121067.8

<名称>=管道除渣器

<申请（专利权）人>=徐斌

<发明（设计）人>=徐斌

<申请日>=2003.12.01

<地址>=255400山东省淄博市临淄区永流西路24号

<摘要>=本实用新型的管道除渣器，其特征在于由连接

管、箱体、永久磁铁组成，箱体与连接管连通，箱体的底部加

有永久磁铁，箱体底部为除渣口。箱体前端的连接管内带有螺

旋通道。本实用新型用于造纸行业磨浆设备前的进浆管道上或

磨浆设备之间的管道上，通过连接管方便地与管道串接，在箱

体中浆料中的石子等重杂质靠重力下降分离，同时其中的铁质

等金属杂质被磁铁吸住，定期从除渣口清理杂质即可。结构简

单，拆装方便，本身无动力装置，串接在浆料输送管道上，对

浆料的压力损失极小。

<REC>

<申请号>=CN200320121366.1

<名称>=一种新型挤浆机

<申请（专利权）人>=李维芳

<发明（设计）人>=李维芳

<申请日>=2003.12.19

<地址>=252000山东省冠县红旗南路南首劳武造纸厂

<摘要>=本实用新型一种新型挤浆机，属于造纸行业，用

于提取纸浆黑液，主要由机架组成，特点是机架上设有环形的

上履带和环形的下履带，上履带和下履带之间形成锲斜式挤压

区，上履带和下履带分别套装在驱动辊和传动辊上，在下履带

上还设有一个过滤网。上履带和下履带围成的挤压区对原浆进

行挤压，挤压压力大，黑液提取率高，同时不破坏纸纤维，纤

维损失小，具

有结构简单、实用，用水少、用电量低的效果。提取的黑液浓

度高，纸浆浓度高，利于后期处理。同时锲斜式挤压区角度可

调，可有效适用不同浆种浓度的需要，适用范围广、运行可靠。

<REC>

<申请号>=CN200320122249.7

<名称>=6千伏大功率变频电机电缆

<申请（专利权）人>=上海摩恩电气有限公司

<发明（设计）人>=鲁学

<申请日>=2003.12.09

<地址>=201201上海市浦东新区龙东大道5901号

<摘要>=本实用新型涉及一种电缆，特别涉及一种6千伏

大功率变频电机电缆。解决了6千伏大功率变频调速系统用普

通屏蔽电力电缆结构不平衡对称、屏蔽效果差、防水、防腐性

能低、使用寿命短等缺陷。本实用新型的技术方案是：6千伏

大功率变频电机电缆由导体、导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽、金

属屏蔽、填充、内护套、总屏蔽、外护套组成，其特征在于：

①.电缆总屏蔽采用高导电铜带氩弧密封纵包焊接、连续螺旋轧

纹结构。②.电缆采用独特的三相六芯平衡对称结构。③.电缆

的绝缘、填充、内护套、外护套采用低烟、无卤、无毒、无腐

蚀、阻燃环保高分子聚合物。本实用新型可广泛应用于钢铁、

石油化工、电厂、造纸、纺织、金属加工和食品加工等单位的

6千伏大功率变频调速系统中，作变频器与变频电机传动连接

之用。

<REC>

<申请号>=CN200420001665.6

<名称>=压力挤浆机

<申请（专利权）人>=李新亭

<发明（设计）人>=李新亭;李欢

<申请日>=2004.02.01

<地址>=277500山东省滕州市龙山路进修学校北教委宿舍(三中)1号楼1单元302室

<摘要>=本实用新型公开了一种压力挤浆机，所要解决的

是黑液不能完全回收、污染工作环境、聚酯螺旋网易损的技术

问题，为解决该技术问题采取的技术方案是，压力挤浆机由链

式挤压机和绞龙式送浆机联接组成。链式挤压机的链轮上配置

多排链条，筛板固定在链条上，聚酯螺旋网附设在筛板上并半

绕导网辊。链轮与导网辊之间设有压网辊，筛板的形状为弧形，

本实用新型主要用在造纸行业纸浆的脱水过程中。

<REC>

<申请号>=CN200420000700.2

<名称>=一种将密度板制作成纸浆原料的设备

<申请（专利权）人>=叶启状

<发明（设计）人>=叶启状

<申请日>=2004.02.16

<地址>=325804浙江省苍南县钱库镇农贸路87号

<摘要>=本实用新型涉及一种将密度板制作成纸浆原料

的设备，包括有水池、锅炉和蒸汽管道，锅炉和水池通过蒸汽

管道相连，蒸汽管道通往水池的底部，在靠近水池底部的蒸汽

管道上设有分管，分管上设有出汽孔，采用此种结构的设备，

可将密度板通过高温将其完全软化，成为造纸用的纸浆原料，

用这种方法制用的纸浆原料的方法可以降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420005830.5

<名称>=基于板式换热并带有余热回收的热风炉

<申请（专利权）人>=王传君

<发明（设计）人>=王传君;钱影鸿

<申请日>=2004.03.04

<地址>=200062上海市普陀区金沙江路长风二村56号钱景鸿转

<摘要>=本实用新型涉及一种基于板式换热并带有余热

回收的热风炉，属于机械设备技术领域。该热风炉包括燃烧器、

燃烧室、板式换热器、余热回收装置和油箱。板式换热器包括

板式换热器本体、前烟室和后烟室，燃烧室与板式换热器的前

烟室相连通，燃烧室和板式换热器置于热风炉炉体内。余热回

收装置通过烟囱与板式换热器的后烟室相连通。燃烧器分别与

燃烧室、油箱和余热回收装置相连通；所述的板式换热器和余

热回收装置中分别设有换热元件。本实用新型设计的热风炉，

利用板式换热器回收余热，加热助燃空气和燃油，降低了排烟

温度，从而改善了燃烧条件，提高了燃烧质量。本热风炉可用

于汽车行业集装生产线、化工、建材、食品、造纸等领域。

<REC>

<申请号>=CN200420007874.1

<名称>=一种转动高压蒸汽容器

<申请（专利权）人>=骆占平;吴素珂

<发明（设计）人>=骆占平;吴素珂

<申请日>=2004.03.08

<地址>=053000河北省衡水市榕花北大街272号

<摘要>=本实用新型属于造纸设备中的蒸汽容器技术领

域，公开了一种转动高压蒸汽容器，其技术方案为：带有排水

口、进气孔的旋转汽头经法兰盘连接，与内置有排水横管的进

气管通过设置于烘缸上转动轴承进入烘缸中，同时排水横管穿

过定位盘的大中心孔，该定位盘大中心孔内套置由紧配固定的

铜套，排水竖管的一端同排水横管连接，另一端的吸水孔则紧

贴烘干的底部。通过吸水横管中焊接偏心小通孔管段、外壁面

上固定与吸水横管连为一体的耐磨保护层或增加铜套的厚度、

将吸水横管改为用不锈钢材料制成等方式来提高吸水横管的

耐磨性，延长其使用寿命。解决了吸水横管易磨损的问题，改

善了造纸设备中的蒸汽容器的排水性能，并达到了节约能源、

提高功效的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420009843.X

<名称>=物料配料机

<申请（专利权）人>=韩飞

<发明（设计）人>=韩飞

<申请日>=2004.11.03

<地址>=102208北京市昌平区回龙观文化小区云趣园1－17－4－301

<摘要>=本实用新型涉及物料配料机，包括机箱，安装在

机箱底部的、由电机带动的自吸泵，与自吸泵的进料管连通的、

固定安装在机箱的顶面上的固体加料斗，通过通道与自吸泵连

接的、由电机带动的混合粉碎装置，在固体加料斗的出口、自

吸泵的入口分别设置有控制阀。该机用于制药，乳品，食品，

饮料，化妆品，精细化工，石化，涂料，造纸等需要进行固体

－液体，液体－液体高效混合，既适用于各种低黏度产品，又

适用于高黏度产品，所得产品质量稳定，可无限次重复验证；

广泛适用于连续自动生产线，集多种功能于一体，具备混合，

搅拌，分散，均质，乳化，匀浆等，有效分散团块凝集物；该

设备结构可靠合理，能耗低，生产效率高，极大的降低生产成

本。

<REC>

<申请号>=CN200420015295.1

<名称>=一种胶圈及用胶圈制成的脱水装置

<申请（专利权）人>=张迅

<发明（设计）人>=张迅

<申请日>=2004.02.06

<地址>=518000广东省深圳市南山区南海花园海景阁101室

<摘要>=本实用新型为一种胶圈及采用该胶圈制成的脱

水装置，该胶圈用塑胶或橡胶制成，其内径与输液管道匹配，

在胶圈内还设有一个内置的钢筋圈；用该胶圈制成的脱水装置

由胶圈、法兰和紧固螺栓组成，通过两个法兰和紧固螺栓将若

干个胶圈并排紧固在一起而构成；本实用新型与现有的纸浆胶

水设备相比具有结构简单，不占用场地，脱水量容易调节以及

脱水费用低廉等优点，特别适合造纸行业使用。

<REC>

<申请号>=CN200420018281.5

<名称>=鼓式真空洗浆机圆锥分配阀芯

<申请（专利权）人>=杨进生

<发明（设计）人>=杨进生

<申请日>=2004.05.24

<地址>=441002湖北省襄樊市建设路赵家港

<摘要>=一种鼓式真空洗浆机圆锥分配阀芯，隔板夹层的

两端与墙板夹层有连接孔相通为一体，墙板夹层的一端有注水

管接通，在隔板夹层与墙板夹层需隔离空气处设有沟槽，工作

时可开通液体通过注水管进入夹层内，在沟槽喷出，实现水封

隔绝空气，可有效提高造纸洗浆设备的产量与质量。

<REC>

<申请号>=CN200420023606.9

<名称>=一种吸除尘装置

<申请（专利权）人>=宁波大发化纤有限公司

<发明（设计）人>=张允飞;周文德

<申请日>=2004.06.10

<地址>=315323浙江省慈溪市胜山工业园区宁波大发化纤有限公司

<摘要>=一种吸除尘装置，涉及一种用于工业室内粉尘清

除的吸除尘装置。它由粉尘收集器、风机、风道和捕集器组成，

捕集器内装有若干道挡板，挡板由上挡板和下挡板组成，上挡

板固定在捕集器的顶端，下挡板固定在两块上挡板和捕集器上

下底之间。捕集器下方装有除尘水，上方设有出气口。含尘吸

风在粉尘收集器内由于在多道挡板的作用使之与除尘水作惯

性碰撞或其他作用而捕集粉尘，从而将粉尘彻底吸附并沉淀。

该装置除尘效果好，结构简单，粉尘还可以回收，能够广泛地

应用于化纤行业的过滤器清灰、机械抛光回收粉尘和造纸行业

除尘等工业室内除尘。

<REC>

<申请号>=CN200420030953.4

<名称>=等离子表面处理装置

<申请（专利权）人>=鞍山市博鑫科技有限公司

<发明（设计）人>=张明辉;周芷桐

<申请日>=2004.03.25

<地址>=114016辽宁省鞍山市铁西区兴鞍街37－1号

<摘要>=本实用新型涉及一种等离子表面处理装置，其特

征在于：220V电源接入电源控制器，通过控制线连接高压发

生器，使其产生频率为20KHz的交流电压，通过高压线与等

离子放电电极相连接，等离子放电电极通过绝缘子与上框架连

接，下框架与处理滚筒相连接，处理滚筒与等离子放电电极之

间间距可调。等离子放电电极的底部为圆弧形状，在其底部的

中心位置处镶嵌钨电极丝与高压线相连接，在其上部有与绝缘

子相连接的固定轴。本实用新型采用模块化使装置体积大大减

小，并能高精度稳定控制输出电压，扩展应用范围，广泛地应

用于印刷、造纸、无纺布生产，对其产品进行材料改性处理及

表面杀菌。具有操作简单，电压、电流可调，内藏式输出电极

检修及维护方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420035450.6

<名称>=垃圾处理综合利用设备

<申请（专利权）人>=杨国强

<发明（设计）人>=杨国强

<申请日>=2004.03.29

<地址>=410600湖南省宁乡县夏铎铺镇六度庵村二组

<摘要>=本实用新型是一种垃圾处理综合利用设备，由垃

圾分类机构1、传送带2、制砖机构3、传送带4、砖块热窑机

构5、输电线6、发电机构7、沼气生成装置11、传送带12、

吸铁器13、人工收集器14、传运带15、塑料颗粒制粒系统16

构成，垃圾分类机构将垃圾中的塑料分选出来送至塑料颗粒制

粒系统制成塑料颗粒，分选出的藕煤灰、泥沙送入制砖机构压

成砖坯，并送入砖块热窑机构煅烧成砖块，分选出来的可发酵

成沼气的废物送至沼气生成装置生成沼气，用产生的沼气煅烧

砖块和发电照明，沼气液作肥料；吸铁器回收钉屑、铁钉等废

铁，人工收集器收集的纸袋、衣物回收造纸，利用此设备能合

理的处理生活垃圾，变废为宝，

美化环境，适宜于大、中、小城市使用。

<REC>

<申请号>=CN200420038479.X

<名称>=棉杆粉碎机

<申请（专利权）人>=刘建英

<发明（设计）人>=刘建英

<申请日>=2004.02.24

<地址>=252600山东省临清市九龙街391号

<摘要>=一种棉杆粉碎机，属于粉碎机械。它包括由机架、

进料斗、喂入粉碎室和动力装置组成；进料斗主体以一定的曲

率半径与下方粉碎室连通，主轴通过粉碎室内腔两端固定在机

架上，主轴上采用双螺旋同方向均匀间隔排列位置点，位置点

焊接锤片支架，在支架上通过销轴铰接联接锤片；锤片前部对

称向两侧弯曲成弧状体并设有刃状刀口；在粉碎室内腔壁上并

对应锤片弧状体中央设有齿状肋板的牙条；主轴的一端设有与

电机通过皮带连接的槽轮：粉碎室下方设有与其相连接的筛

板。本实用新型粉碎性能好，产量高，技术指标符合造纸制浆

要求，工艺合理，制造方便，是棉杆加工的理想专用设备。

<REC>

<申请号>=CN200420038747.8

<名称>=新型吸管式冷缸排水装置

<申请（专利权）人>=山东泉林纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2004.03.01

<地址>=252800山东省高唐县官道街北首

<摘要>=本实用新型涉及造纸等行业冷缸的冷却水排出

装置，具体说是一种新型的吸管式冷缸排水装置。该装置主要

由自支撑旋转接头和虹吸管组成，组成虹吸管的排水管横管和

进水管组成同轴心套管结构，进水管一端固定在旋转接头外壳

内部，另一端在冷缸内部封闭在排水横管的外径，并在端部钻

有喷水孔向冷缸内部喷水。排水管横管一端固定在旋转接头外

壳内部，另一端在冷缸内部连接排水竖管。旋转接头通过支撑

套和轴承支撑在冷缸轴头，通过旋转接头上的通气孔向缸内通

入0.01－0.05MPa的压缩空气后，冷缸内的冷却水就可连续不

断的排出。

<REC>

<申请号>=CN200420039384.X

<名称>=鼓式高浓纤维疏解机

<申请（专利权）人>=张吉祥

<发明（设计）人>=张吉祥

<申请日>=2004.04.01

<地址>=256206山东省邹平县长山镇大齐村

<摘要>=鼓式高浓纤维疏解机，属于造纸机械设备技术领

域。鼓式碎浆机虽有改进，但碎浆效果差，对牛皮纸板和强施

胶纸，无法碎解。该实用新型的技术方案为：进料进水加药槽

2对应主机机体3，筛选筒7连接主机机体3，在主机机体3

内设置有盘式多刃刀8；电机4连接机械传动机构5，该机构5

上设置有主机机体3；托轮支撑装置6托起主机机体3。在盘

式多刃刀8的底盘上设置有流量调节闸门9。它的优点是：增

加了设备疏解能力，使难以疏解的牛皮纸板和强施胶纸全部疏

解，采用由两片刀刃(或多片刀刃)组成的盘式多刃刀，增加对

原料的分解和切割，在不破坏杂质原状的情况下，将纤维疏解。

<REC>

<申请号>=CN200420040449.2

<名称>=电磁烘缸干燥装置

<申请（专利权）人>=王正顺

<发明（设计）人>=王正顺

<申请日>=2004.05.14

<地址>=250014山东省济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院

<摘要>=本实用新型提供一种电磁烘缸干燥装置，属于造

纸烘干设备，其结构是由烘缸壳体、磁通发生器等构成，固定

装置包括支架、转动臂和固定轴。本实用新型的电磁烘缸干燥

装置和现有技术相比，具有结构简单、生产成本低、对环境无

污染、能耗低、占地面积小、保证产品质量、适合水利发电资

源丰富的南方地区及环境要求严格的沿海及大中城市使用等

特点，因而，具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN200420052179.7

<名称>=电脑程控润滑装置

<申请（专利权）人>=博山润滑设备厂

<发明（设计）人>=翟乃祥;翟乃洲;李序军;郑玉清;李其新;卢心文

<申请日>=2004.07.08

<地址>=255207山东省淄博市博山区北博山镇

<摘要>=一种电脑程控润滑装置，包括由电机驱动的油泵

和连接油泵与各加油点之间的供油管路，在油路出口设置了过

滤器、压力监控装置和油量监控装置，在油量监控装置的输出

端至各加油点之间的供油管上设置了电磁阀，电磁阀与各加油

点一对一地对应设置，程序控制装置与电机、压力监控装置、

油量监控装置和各电磁阀之间电连接。本实用新型具有可同时

对多个润滑点进行分别供油，能适应各种干、稀润滑油或润滑

脂，可及时判断各润滑点的工作状态，减轻劳动强度等优点，

能从根本上减少润滑系统的故障率，保证设备的正常运行，增

加企业的经济效益。可广泛用于冶金、橡胶、塑料、造纸、建

材、矿山、纺织、锻压、起重、电力、化工等行业相关设备传

动部件的润滑领域。

<REC>

<申请号>=CN200420063045.5

<名称>=造纸机用减速器

<申请（专利权）人>=张维军

<发明（设计）人>=张维军

<申请日>=2004.07.03

<地址>=152100黑龙江省望奎县通达环保机械有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸机用减速器，由箱

体、输入轴、太阳轮、内齿圈、行星轮、输出轴和端盖组成，

内齿圈固定设置在箱体内，输入轴一端设置在端盖上，另一端

通过键与太阳轮连接，三个行星轮均匀排布在太阳轮外周并与

太阳轮外啮合，与内齿圈内啮合，行星轮设置在行星架的行星

轮轴上，输出轴一端设置在端盖上，另一端与行星轮架键连接，

两端盖螺接在箱体上，输入轴与输出轴同轴设置。本实用新型

减速器由于输入轴与输出轴位于同一轴线上，且太阳轮通过花

键套连接的输入轴获得动力的同时可微量浮动，消除了太阳

轮、行星轮与内齿圈啮合受力不均匀的情况，从根本上消除噪

音。本实用新型减速器应用在造纸行业漂洗机螺旋推进器、罗

茨真空泵机械上，采用行星系传动，传动比大，机械传动效率

高。

<REC>

<申请号>=CN200420064520.0

<名称>=新型穿针器

<申请（专利权）人>=秦心悦

<发明（设计）人>=秦心悦

<申请日>=2004.05.31

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区沙能街13号华北路小学3.5班

<摘要>=新型穿针器，按国际专利分类表(IPC)划分属于纺

织、造纸部，纺织或未列入其它类的柔性材料分部，缝纫小类，

带有将线穿入针眼的机械装置小组的技术领域。其目的是解决

方便的穿针引线，所有针通用引线的技术问题。它主要由穿针

盒体、导孔、针槽、针、线构成。其特征是：针的整体位置放

置在针槽的内部位置，针槽的整体位置固定连接在穿针盒体的

左端位置，导孔的孔体位置固定连接在穿针盒体的下端位置，

导孔的细端位置固定连接在针槽的下端位置，具有广泛用途，

且易于推广。

<REC>

<申请号>=CN200420071596.6

<名称>=全息定位图像防伪纸

<申请（专利权）人>=杨小标

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.07.14

<地址>=518033广东省深圳市福田路国际文化大厦730室

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸，特别是一种防伪层

位于表底面或纸张夹层中带有全息图像的防伪纸板。所述防伪

层局部或全部模压有全息图像，防伪层还可带有荧光物质，为

不均匀分布的单独的点状、丝状，或点状与丝状两种形状物质

的组合，防伪层为不溶于纸浆的淋喷彩色混合物荧光喷涂层。

本实用新型与现有技术相比基于多层彩色夹芯的纸上转移使

用聚酯膜(如BOPP)制作完成精确定位的全息图像，不仅在造

纸和制膜的生产工艺上技术领先，而且防伪的投入设备成本非

常昂贵，使得那些分散的中小型工厂极难制假，将造假者拒之

门外，仅用简单的仪器检查即可分辨真伪，便于消费者识别。

<REC>

<申请号>=CN200420078171.8

<名称>=自吸式可切削高效浆泵

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司

<发明（设计）人>=陈进;董洪志

<申请日>=2004.07.26

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=本实用新型涉及一种自吸式可切削高效浆泵，属

于污水处理技术领域，主要特点是在泵体内设置切削装置，可

以有效地粉碎块状颗粒和长纤维物质，在泵的出口部设置汽水

分离器，可使汽水在汽水分离室中分离，汽从分离室出口处冒

出，水从连接管路返回吸入弯管，当泵内灌满水时，可将叶轮

充分淹入水中，保证泵有自吸的可能，泵停止工作时，电磁阀

打开，泵吸入口进入空气，可防止因虹吸的作用，将泵体内及

管路中水吸尽。本实用新型结构合理、体积小、工作可靠，实

现了将粉碎、排汽和泵送功能结合为一体，可广泛应用于污水

处理行业含有易粉碎固体颗粒的污水输送及造纸、制浆行业中

含有长纤维介质输送。

<REC>

<申请号>=CN200420078173.7

<名称>=自吸式可切削高效浆泵

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司

<发明（设计）人>=陈进;董洪志

<申请日>=2004.07.26

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=自吸式可切削高效浆泵，通过在泵体内设置切削

装置，可以有效地粉碎块状颗粒和长纤维物质，在泵的出口部

设置汽水分离器，可使汽水在汽水分离室中分离，汽从分离室

出口处冒出，水从连接管路返回吸入弯管，当泵内灌满水时，

可将叶轮充分淹入水中，保证泵有自吸的可能，泵停止工作时，

电磁阀打开，泵吸入口进入空气，可防止因虹吸的作用，将泵

体内及管路中水吸尽。本实用新型结构合理、体积小、工作可

靠，实现了将粉碎、排汽和泵送功能结合为一体，可广泛应用

于污水处理行业含有易粉碎固体颗粒的污水输送及造纸、制浆

行业中含有长纤维介质的输送。

<REC>

<申请号>=CN200420078172.2

<名称>=自吸式可切削高效浆泵

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司

<发明（设计）人>=陈进;董洪志

<申请日>=2004.07.26

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=自吸式可切削高效浆泵，通过在泵体内设置切削

装置，可以有效地粉碎块状颗粒和长纤维物质，在泵的出口部

设置汽水分离器，可使汽水在汽水分离室中分离，汽从分离室

出口处冒出，水从连接管路返回吸入弯管，当泵内灌满水时，

可将叶轮充分淹入水中，保证泵有自吸的可能，泵停止工作时，

电磁阀打开，泵吸入口进入空气，可防止因虹吸的作用，将泵

体内及管路中水吸尽。本实用新型结构合理、体积小、工作可

靠，实现了将粉碎、排汽和泵送功能结合为一体，可广泛应用

于污水处理行业含有易粉碎固体颗粒的污水输送及造纸、制浆

行业中含有长纤维介质输送。

<REC>

<申请号>=CN200420093484.0

<名称>=锥环型套筒式除尘器

<申请（专利权）人>=赵瑞华

<发明（设计）人>=赵瑞华

<申请日>=2004.09.10

<地址>=063030河北省唐山市丰润区六小区212楼4门303室

<摘要>=本实用新型涉及纺织除尘设备，特别是一种锥环

型套筒式除尘器。该除尘器包括框体、滤筒、滤料、集尘器等

部件，该框体内装有若干个套装在一起的同心、异径、呈锥筒

结构的滤筒，每个滤筒的表面均包敷有阻燃长毛绒滤料，两相

邻滤筒的套装方向呈相反状，两者之间构成一个锥环形滤槽；

该集尘器由转子、吸臂、吸咀构成轮换式结构，吸臂与转子固

接，其上装有呈锥形并与该锥环形滤槽相吻合的吸咀，吸咀上

设置有条缝口。该除尘器可广泛用于棉、毛、麻、化纤、造纸、

烟草等轻纺工业的除尘、空调系统。

<REC>

<申请号>=CN200420099439.6

<名称>=引淤强力脱水装置

<申请（专利权）人>=侯恩莅

<发明（设计）人>=侯恩莅;侯成波;赵洪全

<申请日>=2004.12.27

<地址>=250013山东省济南市历下区历山东路21号2号楼1单元202

<摘要>=一种引淤强力脱水装置。它有滤管、高压水泵和

射流器，高压水泵进水口用管与水源相通，高压水泵出水口用

管与射流器喷嘴后部的高压水进口相通，射流器的分离水进口

用管与滤管的出水口相通。它适用于脱出江河湖库渠清淤时引

出的泥浆中的水，它解决了通用的放淤法耗时长、效率低的问

题，可提高功效20－50倍。本装置也可用于其他固液分离，

如在制取纯净水时，可用来去除水中的固体杂质；也可从造纸

废水中回收纸浆等。

<REC>

<申请号>=CN200420105843.X

<名称>=造纸污水净化装置

<申请（专利权）人>=曹天民;蔡坤万;杨训明;杨晓波

<发明（设计）人>=曹天民;蔡坤万;杨晓波;杨训明

<申请日>=2004.12.31

<地址>=610000四川省成都市蜀汉路金都花园5幢2单元502室

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸污水净化装置。它包

括包括有至少一个净化单元，所述净化单元包括有具有污水流

入口、污水流出口、冷却水流入口、冷却水流出口的壳体，其

特征在于：所述壳体内设置有至少一层裂隙膜；在裂隙膜的一

侧具有供污水流过的污水通道，该污水通道与污水流入口、污

水流出口相通；而在裂隙膜的另一侧则具有供冷却水流过的冷

却水通道，该冷却水通道与冷却水流入口、冷却水流出口相通。

本实用新型的有益效果是，结构简单，可有效净化造纸污水并

能回收利用其中的绝大部分水份，而且运行费低，尤其是能较

彻底地处理制浆黑液，有利于解决造纸业严重的污水超标排放

问题，将会对我国造纸行业产生深刻的影响。

<REC>

<申请号>=CN200420105842.5

<名称>=水净化处理装置

<申请（专利权）人>=曹天民;蔡坤万;许瑞祥;刘明和

<发明（设计）人>=曹天民;蔡坤万;许瑞祥;刘明和

<申请日>=2004.12.31

<地址>=610000四川省成都市蜀汉路金都花园5幢2单元502室

<摘要>=本实用新型公开了一种水净化处理装置，它包括

有至少一个净化处理单体，其特征在于：所述净化处理单体中

具有至少一层裂隙膜(1)；在裂隙膜(1)表面一侧具有供冷却水流

过的冷却水通道(2)；而裂隙膜(1)表面另一侧具有供污水流过的

污水通道(3)。本实用新型的有益效果是，不仅能对原水和污水

进行有效提纯、净化处理，而且能回收利用污水中大部分水份，

结构简单，而且运行费低，能广泛运用于众多生产领域，如电

厂锅炉等工业生产设备给水的提纯处理，以及对如造纸、油田

生产等领域所产生的污水进行净化处理。

<REC>

<申请号>=CN200420112595.1

<名称>=新式衣服夹子

<申请（专利权）人>=陈丹

<发明（设计）人>=陈丹;梁守功;陈德军;廖尔华

<申请日>=2004.11.17

<地址>=116023辽宁省大连市沙河口区杨树街70号大连市育明高中2年7班

<摘要>=新式衣服夹子，按国际专利分类表(IPC)划分属于

纺织；造纸部，纺织或未列入其它类的柔性材料分部，纺织品

的干燥、熨烫、压平或打折小类，衣夹组的技术领域。其目的

是解决不方便夹衣服的技术问题。它主要由防滑片、左夹身、

橡胶轮、键子、轴套、小轴、弹向片、轴、弹簧、右夹身构成。

其特征是：轴套的内部位置用键子连接在小轴的外端位置，弹

向片的下端位置焊连接在轴套的外部位置，橡胶轮的内部位置

套安装在轴套的外部位置，小轴的两端位置焊连接在左夹身和

右夹身的下端位置，且制作简单，成本低廉，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN200420114457.7

<名称>=遥控和手动粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华;王建莲

<申请日>=2004.12.21

<地址>=201100上海市闵行区虹莘路618号总厂研发中心专利科

<摘要>=一种遥控和手动粘胶阀，是涉及一种工业管道上

改进的阀门。包含有阀瓣，阀瓣哈呋，阀体与中支架螺栓组件，

阀体与中支架密封圈，石绵填料，千斤横销，千斤，填料压紧

螺母，填料压盖，中支架，阀杆，电动装置与中支架螺栓组件，

架子，电动驱动控制装置减速装置，手动控制装置，接受中控

室的信号接口组成，广泛应用于：化工，污水处理，制药，食

品等工程，特别适应在黏性大造纸工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200420114456.2

<名称>=电动和手动粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华;王建莲

<申请日>=2004.12.21

<地址>=201100上海市闵行区虹莘路618号总厂研发中心专利科

<摘要>=一种电动和手动粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈呋，

阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石绵填料，千

斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，电

动装置与中支架螺栓组件，架子，电动驱动控制装置减速装置，

手动控制装置组成，电动驱动装置并配置向中心控制室传输状

态信号的接口和接受中控室的信号接口电连接，广泛应用于：

化工，污水处理，制药，食品等工程，特别适应在黏性大造纸

工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200420114455.8

<名称>=液动控制粘胶阀

<申请（专利权）人>=上海海星阀门总厂

<发明（设计）人>=季祝华;王建莲

<申请日>=2004.12.21

<地址>=201100上海市闵行区虹莘路618号总厂研发中心专利科

<摘要>=一种液动控制粘胶阀，包含有阀瓣，阀瓣哈呋，

阀体与中支架螺栓组件，阀体与中支架密封圈，石绵填料，千

斤横销，千斤，填料压紧螺母，填料压盖，中支架，阀杆，液

动控制装置与中支架螺栓组件，架子，液压接管组件，液压缸，

液压指示器，液动控制减速装置组成，液动控制并配置向中心

控制室传输状态信号的接口和接受中控室的信号接口液动压

连接，广泛应用于：化工，污水处理，制药，食品等工程，特

别适应在黏性大造纸工业的管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN200420117850.1

<名称>=垂直型湿式离心筛

<申请（专利权）人>=李时珍

<发明（设计）人>=李时珍

<申请日>=2004.10.26

<地址>=063304河北省唐山市丰南区大新庄镇东李庄村

<摘要>=本实用新型涉及用于陶瓷、化工、造纸等行业中

的湿式筛分装置，特别是一种垂直型湿式离心筛。它包括电机、

支承箱、筒形筛体、筛体外壳，该支承箱内通过与其固定的轴

承座装有垂直设置的主轴，该主轴其上端固接有曲轴，其下端

安装有与电机输出轴传动连接的带轮，该曲轴的上端与垂直设

置在该支承箱上部的筛体外壳底部偏心安装的轴承固定座连

接，该筛体外壳内装有与其底部垂直固定的筒形筛体，该支承

箱上部边侧与该筛体外壳底部边侧之间装有连杆摆动机构。该

离心筛解决了传统筛分装置在湿法生产中被筛分原料易堵塞

筛网的现象。

<REC>

<申请号>=CN200420116794.X

<名称>=无蒸煮螺旋斜管生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备

<申请（专利权）人>=雷金丰;雷波

<发明（设计）人>=雷金丰

<申请日>=2004.11.27

<地址>=750100宁夏回族自治区永宁杨和塑料厂家属院

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆设备，尤其是无蒸

煮螺旋斜管生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备，包括可

将原料切碎、去杂的切料机、除尘器和输送装置，该输送装置

的出口接一其上设有喷淋装置可对原料进行预浸的螺旋输送

机，其特点在于该螺旋输送机的出口接一可使原料在输送过程

中浸泡反应的连续浸泡催化裂解螺旋斜管反应器，该连续浸泡

催化裂解螺旋斜管反应器之后接一浆液后处理装置，本实用新

型可在常温下制浆，整个过程无黑液产生，制得的纸浆具有较

高的强度。

<REC>

<申请号>=CN200420116793.5

<名称>=无蒸煮刮板式生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备

<申请（专利权）人>=雷金丰;雷波

<发明（设计）人>=雷金丰

<申请日>=2004.11.27

<地址>=750100宁夏回族自治区永宁县杨和塑料厂家属院

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆设备，尤其是无蒸

煮刮板式生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备，包括可将

原料细分去杂然后输送的切料机(1)、除尘器(2)和输送装置(3)，

该输送装置(3)的出口接一可加入浸泡液对原料进行预浸的螺

旋输送机(4)，其特点在于，该螺旋输送机(4)的出口接一可使原

料在输送过程中浸泡反应的连续浸泡催化裂解反应器(5)，该连

续浸泡催化裂解反应器(5)的出口接一浆液分离机，该浆液分离

机接浆液后处理装置，本实用新型可在常压下制浆，整个过程

无黑液产生，制得的纸浆具有较高的强度。

<REC>

<申请号>=CN200520004315.X

<名称>=具有搓揉撕裂疏解功能的挤浆机

<申请（专利权）人>=雷金丰

<发明（设计）人>=雷金丰

<申请日>=2005.02.02

<地址>=750100宁夏回族自治区永宁杨和塑料厂家属院

<摘要>=本实用新型涉及一种在造纸制浆中用于提取黑

液的挤浆设备，尤其是一种具有搓揉撕裂疏解功能的挤浆机，

包括电机、变速箱、机座和机壳(1)，安装在机壳(1)内的螺旋轴

(3)和筛网，在机壳(1)两端分别安装有进料箱和出料箱，在机壳

(1)上设有出液口，其中螺旋轴(3)的轴体直径从进料箱向出料箱

方向逐渐增大，在螺旋轴(3)上螺旋的螺距从进料箱向出料箱方

向逐渐减小而螺旋的外径不变，其特点在于，在螺旋轴(3)靠近

出料箱一侧的轴体上有至少一个花键(5)，本实用新型的制造成

本低，整体结构简单，可对浆料进行有效的搓揉、撕裂和疏解，

有利于下一步工序，还可进一步提高黑液的提出率。

<REC>

<申请号>=CN200520013851.6

<名称>=一种新型环保自粘纸

<申请（专利权）人>=浙江理工大学

<发明（设计）人>=王新平

<申请日>=2005.08.05

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区

<摘要>=本实用新型公布了一种新型环保自粘纸，它是在

原有自粘纸，即基纸与压敏性粘合剂之间涂上一层水溶性高分

子材料。当它混入废纸，在重新打浆回用时，在水的作用下，

由于水溶性高分子层的存在，使粘合剂整层从基纸上剥落下

来，成团。不易被打碎成细小颗粒，易筛除。它的优点是：可

以大大降低压敏性粘合剂对废纸回用产生的负面影响，降低造

纸企业在利用废纸时所造成的损失，减少资源浪费与环境污

染。本实用新型的产品可广泛应用于各种自粘性办公用品的场

合，如自粘邮票、自粘信封、随意贴等。

<REC>

<申请号>=CN200520025307.3

<名称>=一种防伪标印模板

<申请（专利权）人>=天津金证造纸有限公司

<发明（设计）人>=赵安山;李盛泰;高书平;肖辉;王海松;王松林;郭书华

<申请日>=2005.02.25

<地址>=300300天津市河东区津塘路178号

<摘要>=本实用新型涉及造纸和模具设计技术领域，更具

体的说是为生产标印防伪纸而专门设计制造的一种防伪标印

模板。它包括纸机上的标印压辊，其特征是在标印压辊上固定

装有经高压注塑成形的压制有防伪凹凸文字或图案的标印模

板。本实用新型的防伪标印模选用增韧性树脂材料经注塑成

形，是生产标印防伪纸的关键部件，适用于在普通或高速纸机

上，生产30g/m<SUP>2</SUP>－

100g/m<SUP>2</SUP>各种具有专用防伪标识

的防伪纸。

<REC>

<申请号>=CN200520030854.0

<名称>=橡胶空气弹簧总成

<申请（专利权）人>=唐全胜

<发明（设计）人>=唐全胜;赵海涛

<申请日>=2005.06.02

<地址>=467021河南省巩义市西村镇堤东工业区16号巩义兆丰橡胶金属制品厂

<摘要>=本实用新型涉及一种橡胶空气弹簧总成，它包括

橡胶曲囊(1)和设置在曲囊两端与其连接的密封连接装置(2)，具

体的结构是：在同一轴线方向设置相互连为一体的、不等径的

2－3个橡胶曲囊(1)，在最外两个橡胶曲囊(1)的外端设置与其

连接的密封连接装置(2)。其中小曲囊的直径与相邻曲囊直径的

差值最小为腰环(3)的直径与曲囊壁厚之和。本实用新型的优越

之处在于：可实现较大的动行程；可以承接与压力相反的力，

达到较好的隔震性并延长了弹簧的使用寿命；子口和快速连接

法兰的使用，具有安装更方便，密封性能好。适应用于机车、

汽车、造纸机械、振动筛自动切断机和气动隔膜阀等机械上。

<REC>

<申请号>=CN200520032703.9

<名称>=用于机制仿宣纸机的悬帘可调式上浆装置

<申请（专利权）人>=石亚林

<发明（设计）人>=石亚林

<申请日>=2005.01.04

<地址>=614100四川省夹江县马村乡石窖村一组

<摘要>=本实用新型是一种用于机制仿宣纸机的悬帘可

调式上浆装置，它主要由安装有上浆箱、机架、套装于伏辊的

环状毛布和套装于主帘辊、调帘辊、张紧辊的环状竹帘构成，

升高或降低调帘辊的高度能调节环状竹帘的上浆坡度，可方便

地调节造纸浆料的上浆厚度，构成悬帘透空可调结构状态的环

状竹帘具有很好的滤水性能，造纸浆料经环状竹帘滤水成型时

能在湿纸页上连续印上自然而明显的竹帘“帘纹纹路”，采用

本实用新型提出的悬帘可调式上浆装置可在造纸机上实现机

械化、规模化生产机制仿宣纸的目的，所生产的机制仿宣纸产

品符合书画使用要求。

<REC>

<申请号>=CN200520031403.9

<名称>=实用碱回收炉

<申请（专利权）人>=冯长祯;王性仁

<发明（设计）人>=冯长祯;王性仁

<申请日>=2005.08.01

<地址>=454450河南省博爱县清化镇八街月贵巷3号

<摘要>=本实用新型属于造纸黑液处理设备技术领域，尤

其涉及一种在对黑液进行燃烧处理过程中使用的实用碱回收

炉，包括炉体、设在炉体上的黑液喷枪口、一次、二次、三次

风风口、溜槽口、炉体中的炉膛、设在炉膛上的防爆门、炉膛

内设在二次风之下的卫燃带，炉体的炉壁为夹套式水冷壁，夹

套式水冷壁的外壁包括至少一段波纹管，夹套式水冷壁与炉体

上部的集汽包相接通，在集汽包上开有蒸汽出口，炉膛的烟气

通道经集汽包与外界相通，可以消除炉膛内外温度差造成的应

力破坏，使炉体各部自由伸缩，保证碱炉的安全运行并且造价

低廉、操作方便、故障率低。

<REC>

<申请号>=CN200520033679.0

<名称>=离心式连续出料洗浆机

<申请（专利权）人>=白雪刚

<发明（设计）人>=白雪刚

<申请日>=2005.03.29

<地址>=620000四川省眉山市苏祠路明新棕小区8号

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于造纸、轻工、化工、

化纤、制药、矿山制革、食品和工业污水处理等行业的离心式

连续出料洗浆机；该洗浆机是由外壳、底座、进料口、出料口、

传动部件、污水排放口、摆线针轮式差速器、筛鼓、螺旋转子

等组成，在筛鼓内安装有相互平行的螺旋转子，筛鼓与摆线针

轮式差速器相连；该实用新型利用螺旋将浆料推出，可达到固

液分离连续出料的效果；较之现有技术中的鼓式真空洗浆机、

双螺旋挤浆机等，不仅较大幅度的提高了出浆干度，而且具有

占地面积小、动力消耗小、节水，对物料损伤小的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520039986.X

<名称>=一种气动纠偏装置

<申请（专利权）人>=上海第二工业大学

<发明（设计）人>=王增豪;王孝聪

<申请日>=2005.03.08

<地址>=201209上海市浦东新区金海路2360号

<摘要>=本实用新型公开了一种气动纠偏装置，尤其是用

于造纸机造纸生产过程中的气动纠偏装置。它由信号控制阀、

信号放大阀和纠偏气缸、导向辊组成。信号控制阀由摆杆、阀

体、滑块、对中弹簧、阀芯座、锥形阀芯、复位弹簧和阀座构

成。信号放大阀由膜片、上阀芯、下阀芯、复位弹簧、密封盖、

阀体构成。使用中网毯跑偏使摆杆推动滑块，滑块顶开锥形阀

芯，使作用在膜片上、下面的气压力变化，该气压力变化使纠

偏气缸推动导向辊完成纠偏运动。本实用新型的优点是：随动

性和稳定性好、可防止纠偏过头、纠偏响应速度可调、结构较

紧凑，可适应潮湿、蒸汽、高温等恶劣工况条件下工作。

<REC>

<申请号>=CN200520073191.0

<名称>=贯通冲洗式渣浆机械密封装置

<申请（专利权）人>=石富江

<发明（设计）人>=石富江

<申请日>=2005.06.27

<地址>=230001安徽省合肥市长江西路888号安徽合肥通用机械研究所

<摘要>=本实用新型涉及机械密封领域，确切地说是一种

贯通冲洗式渣浆机械密封装置，包括旋转环组件(1)、静止环组

件(2)、轴(3)、密封腔(9)以及压盖(4)，旋转环组件(1)固定于轴

(3)上，静止环组件(2)安装于密封腔(9)与压盖(4)之间，并与旋

转环组件(1)形成动态密封，压盖(4)上设有进水孔(5)和出水孔

(6)，静止环组件(2)的静环或护套(10)上钻有贯通式水孔(7)，并

与压盖进水孔(5)连通，贯通式水孔(7)另一端通向密封面(8)，

然后通过静止环组件(2)内壁与轴(3)之间的环形通道与压盖出

水孔(6)连通。本实用新型的有益效果是：结构简单、尺寸紧凑、

性能可靠，适用于石化、矿山、建材、造纸、医药、工程机械

等行业。

<REC>

<申请号>=CN200520075907.0

<名称>=造纸废弃物塑料、纸浆、垃圾分离装置

<申请（专利权）人>=黄胜利

<发明（设计）人>=黄胜利

<申请日>=2005.09.28

<地址>=226222江苏省启东市新港砖瓦厂

<摘要>=一种造纸废弃物塑料、纸浆、垃圾分离装置，由

切碎机、棒状绞龙、纸浆槽、纸浆滤水池、分离水池、垃圾输

送带、塑料输送带、二个水泵和清水池组成，棒状绞龙的进口

与切碎机的出口相联，纸浆槽在棒状绞龙的下方，其出口通入

纸浆滤水池，棒状绞龙的出口和分离水池相联，分离水池的一

端装有垃圾输送带，另一端装有塑料输送带，二个水泵装在清

水池内，其出口分别用管道通入分离水池的底部和水面上方，

底部的管口朝向垃圾输送带，另一个管口朝向塑料输送带。棒

状绞龙的转子由多根圆钢螺旋状地固定在轴上组成，其外壳的

下半部钻有很多孔。纸浆滤水池和分离水池与清水池间分别装

有滤网，具有能将造纸废弃物中的塑料、纸浆、垃圾清楚地分

离开的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520077361.2

<名称>=一种新型燃烧加热器

<申请（专利权）人>=盐城市宏达人工环境工程有限公司

<发明（设计）人>=曹洪发

<申请日>=2005.11.10

<地址>=224015江苏省盐城市张庄科技工业园区1号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种燃烧加热器。主要由燃

烧器、燃烧室、封箱、换热管、温度传感器、温度控制柜组成。

其特征在于燃烧器安装在燃烧室上，燃烧室与换热管由封箱连

接；温度传感器与温度控制柜相连接，温度控制柜与燃烧器相

连接；排烟管安装在封箱上。可以在加热温度设定后进行全自

动控制，无复杂管道，使用寿命长，无需特殊保养，运行费用

低，可广泛应用于机械、涂装、化纤、木材加工、造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN200520082539.2

<名称>=一种切草机

<申请（专利权）人>=刘玉霞

<发明（设计）人>=刘玉霞

<申请日>=2005.04.19

<地址>=250000山东省济南市市中区马鞍山路34号

<摘要>=本实用新型公开一种用于造纸、纤维板制造等行

业加工稻、麦草秸秆及其它草类秸秆的切草机。本实用新型提

供了一种结构简单合理、操作安全可行、能耗低、工作时冲击

负荷小、寿命长的切草机。其特征在于：所述切草机的主轴安

装在机架上，并罩在一个筒形的外罩内，外罩前后两端有进料

口和出料口，在主轴上，沿轴向排布有多组刀具，每一组刀具

由若干个刀片组成，刀片的端面与主轴不垂直，它与主轴的截

面之间有一个夹角α，在主轴一端安装有飞轮。本实用新型结

构简单，冲击、振动小，由于通过多组刀具高速旋转，不断对

草料进行切割、搓揉并脱险灰尘，不仅切草质量好，并且可加

工不同长度的草料，同时整个切削部分被罩在外罩内，因而操

作安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200520084467.5

<名称>=滚筒式真空压滤脱水机

<申请（专利权）人>=赵昱

<发明（设计）人>=赵昱

<申请日>=2005.06.21

<地址>=265400山东省招远市迎宾路32号

<摘要>=一种滚筒式真空压滤脱水机，除由支架(10)组成

外，还在于所述的支架(10)的下端有物料传送带(14)，在物料传

送带(14)上端的支架(10)上固定连接接水槽(16)，接水槽(16)的

上端的支架(10)并排连接左滚筒(6)和右滚筒(18)，在左滚筒(6)

和右滚筒(18)之间的上端有喷料管(7)，并在其两侧各连接左滚

筒上压滤辊(5)和右滚筒上压滤辊(9)，左滚筒上压滤辊(5)和右

滚筒上压滤辊(9)各通过左滚筒压滤带(4)和右滚筒压滤带(11)

与左滚筒下压滤辊(3)和右滚筒下压滤辊(12)连接，因而，结构

简单、功耗小、使用维修方便、可连续生产并容易形成生产线，

特别适合于粉丝蛋白浆料、淀粉、果汁、造纸等行业脱水之用。

<REC>

<申请号>=CN200520086746.5

<名称>=圆网纸机用网笼

<申请（专利权）人>=戴辉

<发明（设计）人>=戴辉;秦维浮

<申请日>=2005.09.06

<地址>=252000山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬一路8号聊城华林机械有限公司

<摘要>=本实用新型为圆网纸机用网笼，属于造纸领域，

主要由圆筒式支撑体组成，特点是在支撑体外侧分布有抽气

室，抽气室上开有与抽气阀相通的抽气口。形成笼式结构，通

过抽吸方式对浆料进行脱水，有效提高了浆料的脱水效率及脱

水效果，避免了甩水及脱水不足的问题，成型率高、车速快、

脱水量大，具有结构简单、实用性强的效果，整体提高了圆网

纸机的车速。

<REC>

<申请号>=CN200520087473.6

<名称>=一种可鉴别伪造纸币的计算器

<申请（专利权）人>=张颖

<发明（设计）人>=徐庆德;张颖

<申请日>=2005.09.23

<地址>=265500山东省烟台市福山区城里村张建训转

<摘要>=本实用新型公开了一种可鉴别伪造纸币的计算

器，它包括计算器本体(1)及其组件，其特征在于计算机本体(1)

上设有紫外线反射镜(2)，计算器本体(1)内设有紫外线验钞灯

(3)，计算器本体(1)内设有感应器(4)，感应器(4)连接放大控制

电路(5)，放大控制电路(5)连接蜂鸣器(6)，紫外线验钞灯(3)、

感应器(4)、放大控制电路(5)、蜂鸣器(6)均通过电源转换开关(7)

与电源(8)相连，本实用新型结构简单，携带方便，成本低，功

能多样。

<REC>

<申请号>=CN200520087696.2

<名称>=在二缸半干压光辊后安装带有中高引纸辊的抄纸机

<申请（专利权）人>=临清银河纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=刘守辉;王吉伟;王秋云;李帅

<申请日>=2005.10.09

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=一种在二缸半干压光辊后安装带有中高引纸辊

的抄纸机。它属于造纸机械领域。它是将带有中高引纸辊安装

在八缸或双缸抄纸机二缸上面半干压光辊后面。中高引纸辊能

够使纸幅在进入半干压光辊和二缸之间的压区前将纸幅充分

舒展开，能够避免产生半干折子。

<REC>

<申请号>=CN200520087698.1

<名称>=一种造纸机网部摇振装置

<申请（专利权）人>=临清银河纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=李树俭;李帅;王秋云;孙文阁

<申请日>=2005.10.09

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=一种造纸机械设备，它是能够改善纸张的匀度的

一种造纸机网部摇振装置。在胸辊的轴承端盖上安装带有螺丝

孔的连接板，摇振机的连杆安装在连接板上。当该装置工作时，

可以使浆料震动分散均匀，改善纸张匀度。

<REC>

<申请号>=CN200520089342.1

<名称>=废液焚烧装置

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=尹洪超;李德付;赵亮

<申请日>=2005.02.04

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种废液焚烧装置，其属于化工、造纸行业的废

液焚烧后热量回收的净化设备领域。该设备主要由废水焚烧炉

和余热锅炉组成，余热锅炉采用水平纵集箱、水平横集箱、换

热管排、下降管、上升管和汽包互相焊接在一起，组成内腔连

通的水循环系统并兼作炉体构架。在凝渣管排组之间留有检修

通道，炉体上设有清灰炉门、吹灰装置、灰斗和灰尘清除窗。

该余热锅炉结构简单、重量轻和体积小；显著提高了换热管排

的换热效率；采用了大间距的凝渣管排，有效防止了管间结渣

搭桥，在管排上仅生成易于清除的稀松灰垢，使清灰工作简单

高效，连续运行时间由原来的仅一周延长至三个月。还能利用

余热生产热水、蒸汽和热风，并能满足在各种负荷下废液焚烧

的环保要求。

<REC>

<申请号>=CN200520095964.5

<名称>=低脉冲纸浆泵

<申请（专利权）人>=余滔

<发明（设计）人>=余滔

<申请日>=2005.04.15

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区三进花园4－2－8

<摘要>=一种用于造纸工业输送纸浆的低脉冲纸浆泵，包

括有泵体、叶轮、叶轮隔板、副叶轮、泵盖、轴等，其轴的一

端在轴承体内用轴承支承，另一端在泵体内并依次装有叶轮、

叶轮隔板、副叶轮、泵盖，它是将轴与泵盖之间的密封圈设计

成由唇形密封圈和Y型密封圈组合成的组合密封，将叶轮的叶

片设计成上下两层交错均布的叶片。本实用新型的密封圈承受

压力少，因而磨损小，使用寿命长，在启动瞬间与停车时密封

效果好，其叶轮产生的脉动小、抗水击，使网前上浆的均度好。

<REC>

<申请号>=CN200520095687.8

<名称>=造纸法烟草薄片连续提取挤干设备

<申请（专利权）人>=黄申元

<发明（设计）人>=黄申元

<申请日>=2005.03.25

<地址>=350600福建省罗源县党校路38号

<摘要>=一种造纸法烟草薄片连续提取挤干设备，它包括

筒体、螺旋片、进料口、出料口、进水口、出水口、压榨器，

筒体的管壁上依次分布着进料口、进水口、出水口和出料口，

进料口位于筒体的前端，出料口设于筒体末端，筒体内安装有

螺旋片，螺旋片为分段式分布在筒体内，在出料口的前端的筒

体内还设有中心开有锥形孔的压榨器。本实用结构简单、设备

利用率高、占地面积小，由于水和烟叶可以充满筒体的腔体，

因此能够实现对料和水比例的控制，设备多台串联后可以很容

易地通过水在多台间的逆向流动来实现多级逆流提取。这样水

的耗用量少，生产成本低，减少了液体浓缩的能量消耗，且提

取率高，设备投资省，节省了料液分离设备。

<REC>

<申请号>=CN200520125674.0

<名称>=新型碎浆机

<申请（专利权）人>=刘建英

<发明（设计）人>=刘建英

<申请日>=2005.12.13

<地址>=252600山东省聊城市临清九龙街391号

<摘要>=新型碎浆机，属于制浆机械，主要解决利用棉秆、

木片、苇片疏解制浆的问题。包括动力装置、联轴器、碎浆室、

机座，其特征是：碎浆室上端是壳体，壳体上设有进料口、前

后弧状挡板及两侧挡板，碎浆室内设有主轴，主轴通过联轴器

连接动力装置，主轴上沿轴向均匀螺旋等间距铰接多个锤片，

锤片端部对称向两侧弯曲成弧状体，主轴下方设有半圆弧状的

筛板；筛板上设有多道与主轴轴向一致的斜齿状的凹槽；筛板

下方设有四个斜面板组成的漏斗装置，漏斗装置的底端设有出

料口。叩解度达到12°SR，可代替高、中浓磨使用，降低了

整机价格及能源消耗，大幅度降低了维修费用，同时提高了产

量，适用于造纸制浆行业，尤其是棉秆制浆、木片制浆、浆板

密度板生产。

<REC>

<申请号>=CN200520145331.0

<名称>=无级变速传动切纸机

<申请（专利权）人>=牛洪明;

<发明（设计）人>=牛洪明

<申请日>=2005.12.23

<地址>=454550河南省沁阳市感化友谊机械制造厂(沁园北路3－2号)

<摘要>=本实用新型无级变速传动切纸机，它是采用调速电机与纸车车速同步，直接裁切。它主要由上圆刀、下圆刀、送纸辊、压纸辊、甩刀、底刀、引纸辊、帆布辊等机件组成，该装置具有结构简单，操作方便，成本低等特点，是目前造纸行业中一种理想的切纸机。

<REC>

<申请号>=CN200620025000.8

<名称>=两用粉碎机

<申请（专利权）人>=周忠信;周景虎;周景山

<发明（设计）人>=周忠信;周景虎;周景山

<申请日>=2006.07.17

<地址>=032200山西省汾阳市肖庄镇清堆村

<摘要>=本实用新型属于粉碎设备的技术领域，具体是一种适用于橡胶废旧子午轮胎及木材的两用粉碎机，解决了现有技术中橡胶废旧子午轮胎的回收粉碎耗电量大，产量低，造纸制浆因木材粉碎不到位加重环境污染等问题。本实用新型突出之处在于设有三组刀片合金辊，分别为一粉刀片组合辊、二粉刀片组合辊及清料刀片组合辊，各刀片组合辊由若干合金刀片安装在组合辊转轴上组成，相邻刀片之间设间隔垫片。本实用新型的有益效果：1.适应性强，粗料、细料均可一次性出料，不需循环清洗筛网；2.产量高，节能省电、使用成本低，设备寿命长；3.环保，不污染环境；4.粉碎成料品质高，不影响其性能。

<REC>

<申请号>=CN200620070071.X

<名称>=造纸污水处理装置

<申请（专利权）人>=张炎发

<发明（设计）人>=张炎发

<申请日>=2006.03.10

<地址>=243041安徽省马鞍山市湖北路45号15幢503室

<摘要>=造纸污水处理装置属于污水处理，尤其涉及造纸

污水的絮凝、沉积的处理装置。包括缓冲池、混凝沟、沉降池、

加药装置、纸浆回收装置、过滤池；混凝沟连接缓冲池和沉降

池，加药装置设在混凝沟旁并与其连通，沉降池前后分别设置

纸浆回收装置和过滤池。造纸污水在缓冲池中进行水量、水质

均化稳定后进入混凝沟，在混凝沟中进行混凝，经过混凝的污

水自动流入分格的沉降池进行沉淀分离。纸浆回收，水经过滤

池过滤、排放。优点是：装置配置简单，合理适用，使用设备

少，污水处理不消耗动力，投资和运行费用大大降低，中小造

纸厂负担得起；处理效果好，只要选择得当的药剂和加药量，

造纸污水经过处理就能达标排放；回收了粗纤维纸浆，有利于

降低造纸成本，提高效益。

<REC>

<申请号>=CN200620076201.0

<名称>=壁式空调机组

<申请（专利权）人>=常熟市鼓风机有限公司;

<发明（设计）人>=王建平;许文元;陈东武

<申请日>=2006.08.09

<地址>=215511江苏省常熟市梅李镇

<摘要>=一种壁式空调机组，用于造纸企业制纸车间的通风，使制纸车间的空气保持干燥、避免设备结露，属于空气调节装置技术领域。它包括上、中、下箱体，所述的上箱体的上腔背部腔壁上开有进风窗，对应于进风窗的部位设置有风量调节机构，对应于风量调节机构部位安装有空气过滤器，在上箱体的上箱腔底部设置有空气加热机构；所述的中箱体的中箱腔上部安装有至少一套轴流风机，而中箱腔下部安装有消声机构；下箱体的下箱腔构成为送风室，送风室的正面室壁上密布有出风孔。能节约安装空间；安装较为方便；噪声低；能为制纸车间输送干燥空气。

<REC>

<申请号>=CN200620080188.6

<名称>=连续式枝杈材剥树皮机

<申请（专利权）人>=张承云

<发明（设计）人>=张承云

<申请日>=2006.01.13

<地址>=250122山东省济南市天桥区大桥镇张龙图村口省石化加油站内山东鲁杨林业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种连续式枝杈材剥树皮机，

它包括一绕其中心轴线旋转的滚筒，滚筒的两侧分别设有进料

口挡板、出料口挡板，滚筒的外周面上设有托板轨槽和大齿圈，

驱动电机通过减速器的主动齿轮与滚筒的大齿圈相啮合，支座

上的承重托轮卡接在滚筒的托板轨槽内，要点是在滚筒的外周

面上设有树皮漏孔，在滚筒内腔的中心轴线位置设有中轴刀装

置，在滚筒内壁上设有螺旋形排列的刮皮刀，滚筒及其内壁上

的刮皮刀和中轴刀装置之间形成互相正反转结构。本实用新型

设计合理，结构新颖，对枝杈材的剥皮效果好，工作效率高，

每小时可以剥枝杈材5－10吨，一天至少可以剥50－100吨。

这种连续式枝杈材剥树皮机具有广宽的市场前景，可以使大量

枝杈材用于造纸木浆的生产。

<REC>

<申请号>=CN200620090834.7

<名称>=圆网流浆箱

<申请（专利权）人>=张桂荣;

<发明（设计）人>=张桂荣;李晓文;赵文武

<申请日>=2006.05.17

<地址>=111000辽宁省辽阳市太子河区道西庄辽阳兴启纸业有限公司

<摘要>=圆网流浆箱涉及一种造纸生产抄造过程中的成型设备。主要是为解决现有的圆网流浆箱内的流浆，中间与边部流速差大，浆位不稳，使纸的横幅定量偏差大，匀度差，物理强度低的问题而设计的。它包括箱体、纸浆入口、流道、网笼，与现有技术不同的是在纸浆入口的上方装有孔板。优点是纸浆从纸浆入口进入箱体后经过孔板整流，中间和边部浆的流速差变小，浆位平稳，纸的横幅定量均匀，匀度好，纸的物理指标明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200620123794.1

<名称>=一种带有预应力圈的棒鼓

<申请（专利权）人>=江西洪都航空工业集团有限责任公司;

<发明（设计）人>=成星怀;廖承东;张卫夫

<申请日>=2006.07.14

<地址>=330024江西省南昌市5001信箱460分箱

<摘要>=本实用新型属于一种带有预应力圈的棒鼓，涉及造纸制浆过程中的重要设备压力筛技术的改进。它包括上法兰、下法兰、棒条和密封圈，棒条嵌入槽型固定环的定位槽中，使棒条之间形成筛选缝隙，棒条嵌入部经镦铆形成镦头(或胶接)将棒条固定，在镦头外用胶与预应力圈相胶接，将同一固定环中各分散的镦头连成一体。这样棒条与固定环不需焊接固定，克服了焊接的不利影响，同时提高了筛鼓的抗张能力和抗疲劳能力，提高了制造精度，延长使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720046084.8

<名称>=无接头工业用呢针刺机

<申请（专利权）人>=常熟市飞龙机械有限公司

<发明（设计）人>=韩雪龙;颜祖良;陆建国

<申请日>=2007.09.13

<地址>=215539江苏省常熟市支塘镇任阳

<摘要>=一种无接头工业用呢针刺机，属于无纺织机械技术领域。包括具底梁的机架和设在机架的第一横梁上的用于对无纺纤维基布的一侧进行针刺的外针刺机构及设在机架的第二横梁上的且对应于外针刺机构下方的用于对无纺纤维基布的另侧进行针刺的内针刺机构，第二横梁的一端与机架的一侧枢接，而第二横梁的另端构成为自由端，机架在对应于枢接有第二横梁的一侧设有一与第二横梁相连结的用于驱使第二横梁运动的横梁驱动装置，机架的另侧设有一用于将第二横梁的自由端进行锁固或开启的锁定装置。能实现对宽幅、无接头的诸如造纸毛毯、输送带的加工，在加工过程中，无需翻转毯、带以及由手工去直接操纵锁定装置，可减轻工人的劳动强度，提高加工效率。

<REC>

<申请号>=CN85200279

<名称>=多功能选纸计数装置

<申请（专利权）人>=徐州造纸厂

<发明（设计）人>=毛荣之;王文焕;王惠敏

<申请日>=1985.04.01

<地址>=江苏省徐州市环城路153号

<摘要>=一种造纸工业选纸工序所用的多功能选纸计

数装置。其内部设有一个控制加减计数的光电传

感器和一次触发产生二个异步计数脉冲的电路，

可以在正向选纸时显示数字加二，反向抽回不合

格纸张时显示数字减去一。这样就解决了一般物

件计数器只能单纯累加而不便于使用于选纸的问

题。本装置还具有正向加一、反向减一和单累加

一的功能以适应不同品种纸张的整选要求。

<REC>

<申请号>=CN85201299

<名称>=便携式碱浓测定仪

<申请（专利权）人>=南京化学工业公司研究院

<发明（设计）人>=林似兰;刘庆隆

<申请日>=1985.04.19

<地址>=江苏省南京市大厂镇

<摘要>=本实用新型是一种适用于氯碱工业中检测电解

槽中碱液浓度的便携式工业用分析仪表，也可推广

应用到印染、造纸、农药、冶炼等工业部门。本实用新型是采用热分析法来检测碱浓的，即

利用待测溶液和试剂作用时，产生的反应热来测定

浓度的。在本仪器中设计了双管取样器和双反应池，

避免了反应前试样溶液本身的温度所带来的误差，

因此仪器可以对0～95℃的试样进行测量。仪器的测量精度为2.5级。测定结果直接数字

显示。

<REC>

<申请号>=CN85203760

<名称>=蒸球纸浆蒸煮温度的采样装置

<申请（专利权）人>=云南工学院

<发明（设计）人>=陈宽;郭景枢

<申请日>=1985.09.04

<地址>=云南省昆明市环城东路

<摘要>=本实用新型是关于蒸球纸浆蒸煮温度的采样

装置，属制浆造纸工业生产过程自动控制技术领

域。该装置由转动部分(2)和固定部分(3)

组成，转动部分(2)安装在蒸球(1)外表面

上，用来测取蒸球内部反应温度并使之转换成热

电势，固定部分(3)安装在与建筑物相连接的

静止支架上，以周期性采样方式将热电信号传给

计算机检测与控制系统。该装置是一种适应于中、小碱法制浆造纸厂

的经济、实用、可靠的蒸煮温度自动控制装置。

<REC>

<申请号>=CN85204564

<名称>=高频木材含水率测定仪

<申请（专利权）人>=哈尔滨市国营松江胶合板厂

<发明（设计）人>=韩平

<申请日>=1985.10.25

<地址>=黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路140号

<摘要>=高频木材含水率测定仪是一种电子测量仪表。

主要用于测量木材或木制品等的含水率。高频木材

含水率测定仪是由高频探头，高频振荡电路，检测仪

表组成。采用高频技术，使本实用新型测定含水率

范围可以从0％到100％，精度较高，并且具有体积

小，成本低，便于携带的优点，适合于生产点散，

被检测对象笨重难以搬动的木材加工企业。也可用

于粮食、土壤、纺织、造纸、制酒、等行业含水率

检测。

<REC>

<申请号>=CN85205753

<名称>=一种机械分纸数纸机

<申请（专利权）人>=上海印刷技术研究所

<发明（设计）人>=熊继涛

<申请日>=1985.12.14

<地址>=上海市新闸路1209弄60号

<摘要>=一种机械分纸数纸机，属计数机械领域。它主

要由分纸数纸器、机座和重力跟踪装置组成。分纸

数纸器由两只转向相反，直径不等的轮子及输送带

组成。通过轮子与待分纸张间的大小不等，方向相

反的摩擦力，将纸张分离，再经输送带将纸张平滑

地送到纸搁板上。分纸数纸器依靠重力跟踪装置始终与待数纸堆

紧压。它结构简单，占地面积小，造价低，适用于

大张普通纸或优质纸的分纸数纸。使用本实用新型

可广泛地用于造纸，印刷行业中。

<REC>

<申请号>=CN86200819

<名称>=电容式快速水分仪

<申请（专利权）人>=江西省建筑材料工业科学研究设计院

<发明（设计）人>=王磊明;朱巧生;肖慧荣

<申请日>=1986.02.22

<地址>=江西省南昌市新溪桥

<摘要>=一种电容式快速水分仪由LC桥式振荡电路为

主体的测量电路，显示电路及传感器组成。传感器

由探头和外金属管构成，外金属管覆盖有绝缘层，并

有内外双层屏蔽。该仪器重量轻、体积小，可用于实

验室测定和生产现场抽样检测。只须将传感器插入

试样，即可直接读出含水率数值。测量精度为

±0.3％。该仪器可用于粉状、颗粒状的非溶性固体、

液体以及液固、液液等两相系统的含水率测定，例如

造纸原料、纺织原料、建筑材料、农副产品及油类

等的水分含量测定。

<REC>

<申请号>=CN86203443

<名称>=新式轻型闸阀

<申请（专利权）人>=王震;王风山

<发明（设计）人>=王震;王风山

<申请日>=1986.05.29

<地址>=河南省开封市刷绒街20号2单元4号

<摘要>=一种用于工业制浆生产的新式轻型闸阀，阀体

为整体铸造、闸板下部为圆弧形，并有单向倒角，

阀杆，进、出口阀座的密封面均采用不锈钢制成。

该闸阀体积小、重量轻、通径大、耐压高、密封性强，

关闭、开启方便，开度调节灵活，不渗不漏，尤其

适用于架空管道。该闸阀为造纸、化纤、制糖、化

工、制药等工业制浆生产提供了一项比较先进的理

想设备。

<REC>

<申请号>=CN86203238

<名称>=棉秆切断破碎联合机

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=陈占修;冯石周

<申请日>=1986.05.14

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种处理造纸纤维原料的机械，用于切断和破碎

带韧皮植物的枝秆，如棉秆、红麻秆与烟秆等。该机

带有能自动改变喂料口大小的喂料装置、刀辊式的

切断装置、能磋裂粗枝秆的破碎装置和能保持喂料

辊间压力恒定的液压系统。本实用新型提供了一种

对棉秆类枝秆进行切断和破碎的专用机械，该机结

构紧凑、效率高，经它处理后的原料可直接用于制

浆造纸。因此，该机为开发棉秆类带韧皮的植物资

源创造了条件。

<REC>

<申请号>=CN86207666

<名称>=单种热源远红外辐射对流复合烘炉

<申请（专利权）人>=黄大茂

<发明（设计）人>=黄大茂;许应涛;杨英明

<申请日>=1986.10.06

<地址>=云南省昆明市后新街22号

<摘要>=本实用新型公开了一种仅需采用单种热源即能

在炉内同时产生辐射及对流效应的复合烘炉。该炉

属于适于加热50°-300℃范围内的低温工业加热

炉。由于只采用单种热源，使这种改进的烘炉具有热

效率高、节能效果显著，结构紧凑合理，烘烤质量可

靠等优点。它可以广泛被应用于如：喷漆烘干、食品

粮食加工干燥、造纸、印染烘干、橡胶塑料制品固化、

药物化工及低温金属热处理等领域。

<REC>

<申请号>=CN86209006

<名称>=废液悬浮杂质速沉净化器

<申请（专利权）人>=赵仁

<发明（设计）人>=赵仁

<申请日>=1986.11.13

<地址>=辽宁省鞍钢附属企业公司经营处

<摘要>=本实用新型是适用于煤炭、轻纺、造纸、洗毛、选

矿等生产系统产生的废水浊酸、弱碱、中性污浊液、以

及自然水和被污染的水、或含废气、烟尘水的净化装

置。本实用新型的关键设备聚合管(7)和分离器

(8)。聚合管的作用是使悬浮物聚合成团片、团粒和

团块，分离器的作用是使沉降物达到充分沉降和分离

作用。本实用新型处理废水不需占自然地；净化时间

短，处理量大，适合于大工业生产；可节大量电和水资

源；净化后的聚合物可综合利用。

<REC>

<申请号>=CN87202104

<名称>=电子数字式织物张力测试仪

<申请（专利权）人>=宋祥臣

<发明（设计）人>=宋祥臣

<申请日>=1987.02.18

<地址>=天津市河北区地纬中路薄泉里2号

<摘要>=本实用新型涉及一种电子数字式张力测试仪，它

具有定值固定操作附加力的定值机构，减力杠杆。数

据保持电路。模数转换及译码和驱动电路。数码管

显示。它具有较高的测量准确度和精度，设有数据

保持功能，便于读数和记录。它适用于各类布匹以及

在造纸成型网。乾网等所有织物的织造过程中和工

作紧张状态下测量织物单位宽度上的张力的大小。

<REC>

<申请号>=CN87203308

<名称>=浆料阀

<申请（专利权）人>=河南省开封市造纸阀门厂

<发明（设计）人>=王成

<申请日>=1987.05.25

<地址>=河南省开封市省府西街24号

<摘要>=本实用新型是以浆料为主要介质在工业管路上

起控制作用的专用阀门。本实用新型主要是由阀体、

闸板、阀盖、阀杆、手轮、紧固件组成。它结构紧凑，

体积小，重量轻，刚性强、无渗漏，密封性能好，使用

寿命长，成本低，是造纸、制酒等轻工行业工业管路上

急需的新型阀门。

<REC>

<申请号>=CN87204740

<名称>=椭圆热管去湿保温器

<申请（专利权）人>=武良湘

<发明（设计）人>=武良湘

<申请日>=1987.11.05

<地址>=湖南省长沙市溁湾镇99号

<摘要>=本实用新型是一种去湿设备，它包括调节换风装

置，换热去湿装置，进出风装置，水封排水装置四个部

分，换热去湿装置由热管、中隔板、上换热室、下换热

室、漏水板、箱壁和热管固定板等组成。本实用新型

能够用来回收热湿空气中的热量，节约能源，提高去

湿效率，并能调节去湿量，操作简便，适用于制药、烟

草、粮食、造纸等行业的烘房去湿。

<REC>

<申请号>=CN87204716

<名称>=杂质隔离容器

<申请（专利权）人>=李方来

<发明（设计）人>=李方来

<申请日>=1987.10.24

<地址>=湖南省湘潭市湘潭电厂

<摘要>=一种由压盖[1]、端盖[3]、筒体[4]及橡胶囊[6]

组成的杂质隔离容器，有效地克服了现有压力表用于

测含杂质流体压力时易被损坏的弊病，使被测流体中

杂质与压力表有效地隔离，从而可以广泛地应用于电

力系统、城市污水处理、造纸工业、选矿行业、地质钻

探等行业，同时该隔离容器还具有结构合理，制造简

单、安全适用的优点，是一种采用压力表测含杂质流

体压力时的理想辅助器具。

<REC>

<申请号>=CN87206462

<名称>=电磁化水除垢器

<申请（专利权）人>=吴兴植

<发明（设计）人>=吴兴植

<申请日>=1987.04.20

<地址>=吉林省延吉市延西电器厂

<摘要>=本实用新型提供一种既能防止产生水垢又能除

去水垢的电磁化水除垢器。它由进水贮水筒、出水贮

水筒、数个主磁管、磁化线圈、磁轭、主磁铁及吸铁棒

组成。利用交流电可产生交变磁场，使物质产生磁效

应的原理，借以抑制钙、镁、钠等金属元素及碳酸钙、

碳酸镁等无机盐，使它们不与金属管道发生吸附作

用，进而达到除垢的目的。不仅用于各种锅炉的水处

理，也可用于工业、农业、医药、纺织、造纸、制药、轮

船、火车、水塔及生活用水的处理。

<REC>

<申请号>=CN87206412

<名称>=″L″型蒸发器

<申请（专利权）人>=河北工学院

<发明（设计）人>=胡修慈;李杰道;赵景利;姜新月;郭宝玉

<申请日>=1987.04.18

<地址>=天津市红桥区丁字沽一号路

<摘要>=该实用新型涉及一种蒸发器，这种蒸发器是由水

平放置的加热室与竖直的蒸发室通过循环通道相连

接。循环通道分为上升和下降两个通道加热室分成

上、下加热室。传热管可采用螺纹管束，并在加热室

壳方设折流板，封头上可安装循环泵。这种结构的蒸

发器造价低，操作、维修方便，适用于化工、轻工、冶

金、造纸等行业中易结垢溶液的浓缩。

<REC>

<申请号>=CN87208593

<名称>=挠性支承轴

<申请（专利权）人>=陕西省户县西街机械修造厂

<发明（设计）人>=李玉龙;杨杰

<申请日>=1987.05.28

<地址>=陕西省户县

<摘要>=本实用新型涉及一种挠性支承轴。其主要特征

在于在工作轴的两端采用了中心线与工作轴的轴线

在一条直线上的弹簧。这种结构及弹簧的性能决定

了本实用新型可在三维空间的任意角度内，调节被拖

物的张力，这种张力是由被拖物的失圆而造成的。而

且这种支承轴，结构简单，可用于造纸、纺织、铝箔裱

切等行业中，也可用于皮带输送机上。

<REC>

<申请号>=CN87208909

<名称>=沟纹压溃机

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农八师147团;新疆石河子市科学技术委员会

<发明（设计）人>=谢少川;吴小左

<申请日>=1987.06.02

<地址>=新疆维吾尔自治区石河子十户滩

<摘要>=本实用新型属于一种处理造纸纤维原料的机

械。本实用新型由喂料机构、压辊和出料机构组成，

至少有一对具有线速度差的压辊(1)和(2)，且压辊

(1)和(2)的外圆柱面上有螺旋角小于90℃的沟槽。

本实用新型使切断后的棉杆等纤维原料在至少一对

压辊中受到挤压、搓和撕裂的作用，其结构简单，减

少了处理棉杆等纤维原料的工艺和工时，使处理后的

纤维原料的物理特性良好。使蒸煮棉杆等纤维原料

时，药液宜于渗透。

<REC>

<申请号>=CN87208910

<名称>=喷放搅拌洗浆池

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农八师147团;新疆维吾尔自治区石河子市科学技术委员会

<发明（设计）人>=谢少川;吴小左

<申请日>=1987.06.02

<地址>=新疆维吾尔自治区石河子十户滩147团

<摘要>=本实用新型喷放搅拌洗浆池属于造纸制浆洗涤

设备领域，过滤装置是由过滤板和滤网组成，有水平

和竖向环形两部分，带有送浆搅拌机构用来保证送浆

浓度均匀。本实用新型提供了一种喷放和洗浆搅拌

送浆合一的洗浆池，解决了洗浆过程中网孔易堵塞，

送浆浓度不均匀的缺点，提高了效率，抗腐蚀性强。

<REC>

<申请号>=CN87210553

<名称>=连续堵转力矩电动机

<申请（专利权）人>=大连市调节器厂

<发明（设计）人>=李秀良

<申请日>=1987.09.11

<地址>=辽宁省大连市沙河口区小侯家沟310号

<摘要>=本实用新型涉及对于异步电动机的改进，其主要

结构是将电动机体内的转子采用新型的结构方式，在

转子冲片的每个槽口内都插入一组金属导条并通过

焊接的方法将其与转子冲片固定连接。这种结构型

式的异步为矩电动机采用电压为380伏交流电，最

大异步速度为720转/分该电机可实现连续堵转，

并且始终处于稳定的工作状态，其力矩特性曲线呈直

线型该实用新型结构简单、维修方便、可控性好、输出

扭矩大是冶金、电线电缆、造纸、纺织等行业中使用的

理想力矩电动机。

<REC>

<申请号>=CN87210835

<名称>=净化球

<申请（专利权）人>=吴元富

<发明（设计）人>=吴元富

<申请日>=1987.07.21

<地址>=浙江省玉环县楚门镇爱国巷50号

<摘要>=一种净化球，系实心塑料浮球，外径20～

150mm，将这种净化球放在贮液槽内，形成覆盖层，

覆盖面积达90.6％，零部件可以任意通过液面，能消

除水蒸汽、雾气、毒气、腐蚀性气体，达到净化空气、

改善工作环境、增加安全感、舒适感，保护工人身体健

康之目的，同时能起减少蒸发，节约能源之作用，还有

减少潮气吸收，减少飞溅，延缓冰冻，防爆阻燃，减轻

液面波动之作用，广泛应用于机械、化学、塑料、食品、

纺织、造纸等工业及实验室等。

<REC>

<申请号>=CN87211160

<名称>=三塔式流动床水处理设备

<申请（专利权）人>=广东省轻工业设计院;顺德县广容开发公司水处理设备厂

<发明（设计）人>=陈远辉;张润金;陈月清;彭振洪;卢旋坤

<申请日>=1987.07.30

<地址>=广东省广州市中山一路十一号

<摘要>=三塔式流动床水处理设备，适用于低压锅炉、造

纸、化工、食品等工业给水软化处理。现有的双塔式

流动床水处理设备，再生、清洗在同一塔体内进行，水

质不稳定，塔身高不适合安装于一般厂房。本实用新

型采用交换塔(1)、再生塔(2)、清洗塔(3)三塔分立式

结构，各塔由管道连成一体，利用位差、水力喷射器，

输送树脂在各塔内不断循环运动，不断进行交换、再

生、清洗的过程，从而组成一套连续式离子交换水处

理系统。本实用新型水质保证，适合安装于一般高度

的厂房。

<REC>

<申请号>=CN87210131

<名称>=玻璃钢辊

<申请（专利权）人>=河北省衡水地区新生机械厂;河北省枣强县流常玻璃钢制管厂

<发明（设计）人>=杨振玉;杨可富;丁林广

<申请日>=1987.07.11

<地址>=河北省衡水市

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸、纺织和印染机械

使用的玻璃钢辊。除两端连接轴承用的连接体外，其

余全部采用玻璃钢制成。采用将两端的连接体镶嵌

在辊体内的形式，可简化工艺，节省80％的钢材，造

价降低25％，重量减轻50％，因而惯性小，节省了机

械的能量和机身的载荷。

<REC>

<申请号>=CN87210041

<名称>=中固可控挠度辊

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=王锡无

<申请日>=1987.07.11

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸机械的辊筒。它中间固定在左、右两轴

上，辊壳两端悬臂。在左、右轴轴头上均装有轴承壳，

壳内有内、外两轴承。内轴承中心在轴承壳支承面中

心以内，两中心之间有足够的轴向距离。中固可控挠

度辊同弯矩法挠度控制机构配套，该机构上施加一

力，就可在支承面中心产生一对力偶，使辊面在不增

加轴承的功率损耗下变化其挠度。它可用于纸机压

榨部、压光机和超级压光机，以及需调辊面挠度的机

械。其结构简单、制造容易、重量轻、造价低廉。

<REC>

<申请号>=CN87211872

<名称>=双面复合玻璃纤维过滤纸

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院

<发明（设计）人>=姜执中;林文新

<申请日>=1987.08.19

<地址>=江苏省南京市雨花西路安德里30号

<摘要>=双面复合玻璃纤维过滤纸，属于玻璃纤维过滤、

造纸技术领域。本实用新型的特点是用作过滤层的

玻璃纤维纸的两面均覆盖有天然桑皮纤维纸的支撑

保护层，并通过粘结剂将其粘合在一起。该复合玻璃

纤维过滤纸，既能过滤气体，又能过滤液体，主要用于

供液体粗滤和精滤之用。本实用新型的优点是强度

较高，用于过滤时，能防止或避免产生“掉毛”污染现

象，过滤效率高，用于过滤气体，过滤效率为99.99％

～99.999 9％，用于液体过滤时，粗滤为10～25μ，精

滤可达0.5～3μ。

<REC>

<申请号>=CN87212174

<名称>=交流力矩电机电子调压器

<申请（专利权）人>=江苏省建湖县庆丰电子调压器厂

<发明（设计）人>=陈文彬

<申请日>=1987.08.22

<地址>=江苏省建湖县庆丰乡西陈村

<摘要>=一种利用双向可控硅SCR控制电机速度的单

相、三相交流力矩电机电子调压器。该调压器的特点

是三相电子调压器的主回路控制电源电压的二相

(A、C)，一相(B)直接接在被控电机的绕组上，其触发

回路采用经过整流的RC移相电路。该电子调压器

体积小，耗能低、无火花，安装调节方便，输出电压稳

定，特别适用于纺织、印染、造纸、印刷等行业。

<REC>

<申请号>=CN87212264

<名称>=增浓盘磨机

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=江仲文

<申请日>=1987.08.27

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸打浆用的盘磨机，特别适用于厚壁纤

维，如马尾松、落叶松，以及短纤维的阔叶木、草类纤

维的打浆。增浓盘磨机是对普通盘磨机的一种改进，

它在机内引入转子和滤鼓。进机的低浓度纸浆在湍

流状态下通过滤鼓，这时，被增浓了的纸浆进磨盘打

浆后流入壳体，稀浆液则不经打浆直接进壳体，在壳

体内两者混合成原来的低浓度纸浆输出机外。它的

优点：1.由于过滤效果好，整个打浆过程在中浓度下

进行，因此打浆质量好、耗电少；2.结构简单、紧凑，价

格低廉。

<REC>

<申请号>=CN87212079

<名称>=烘缸、轧辊表面温度传感器

<申请（专利权）人>=黎宁

<发明（设计）人>=黎宁

<申请日>=1987.08.18

<地址>=江西省赣州市赣江造纸厂

<摘要>=本实用新型用于造纸、塑料、橡胶、纺织等行业中

旋转圆弧物体的表面温度的检测。本实用新型采用

隔热和液动子滚动作用，直接接触被测温表面，以热

传导平衡方式。快速使感温元件感温。并解决因直

接接触测温时出现的摩擦生热；传感器散热问题，解

决磨损旋转物体表面光洁度问题与表面粘附小杂物

的阻塞问题。

<REC>

<申请号>=CN87211659

<名称>=纸张定量水分微机自适应控制系统

<申请（专利权）人>=昆明工学院;云南大理造纸厂

<发明（设计）人>=缪尔康;袁著祉;肖功伟;钟秀玲;唐西林

<申请日>=1987.08.10

<地址>=云南省昆明北环路38号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸张定量水分微机自适

应控制系统。适用于造纸工业纸张的定量和水分的

自动控制。该控制系统的特点在于系统的控制方案

采用具有不同时滞的多变量广义最小方差自校正控

制器(MIMO-STC)，增加了前馈补偿和积分器，全

部参数参加辨识，主机选用了INTEL86/330A微

机系统，其它检测仪表及执行机构选用国内产品或自

行研制。应用软件是在iRMX-86实时操作系统的

支持下，采用PL/M-86高级语言编制应用软件四

千余条。管理软件具有汉字打印报表和彩色图形显

示功能。

<REC>

<申请号>=CN87212853

<名称>=烘筒疏水阀

<申请（专利权）人>=赵镇

<发明（设计）人>=赵镇;高方;赵澍

<申请日>=1987.12.19

<地址>=山东省济南市历山路48号

<摘要>=烘筒疏水阀属汽水疏水装置。该阀主要解决目

前烘筒上应用的虹吸式疏水装置不能排净积水，造成

筒壁传热效率低和浪费蒸汽的问题。该阀的主要技

术特征是：在阀体内有三个相关动作的阀门。该阀能

使烘筒内的积水及时排出，提高筒壁传热效率并能防

止蒸汽泄漏，节约能源。该阀应用在纺织、印染、造纸

等行业烘干机的烘筒上。

<REC>

<申请号>=CN87216158

<名称>=原木剥皮机

<申请（专利权）人>=黑龙江省林业设计研究院

<发明（设计）人>=于世国

<申请日>=1987.12.05

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路95号

<摘要>=本实用新型属于一种沿树木或原木圆周表面除

去树皮的剥皮机械，特别是用安装在圆辊上凸出的剥

刀除去树皮的剥皮机，它是由支架及安装在其上的剥

皮装置、托辊支撑装置、妨形随动装置、铣削装置组

成。所说的剥皮装置由一对快速、慢速剥皮辊及其控

制机构组成，由于采用快速、慢速剥皮辊的转动比差

来实现原木的剥皮和进给两大动作，省去进给机构，

因此具有体积小、耗能低、剥皮效率高等特点。适于

木材加工、造纸、栲胶等工业部门的原木剥皮作业。

<REC>

<申请号>=CN87216119

<名称>=远红外连续式烘炉

<申请（专利权）人>=锦州红外技术应用研究所

<发明（设计）人>=葛世名;李庆书;王恩涛

<申请日>=1987.12.09

<地址>=辽宁省锦州市解放路1053所大院

<摘要>=本实用新型是对现有远红外连续式烘炉的一种

改进，是一种适于50—300℃范围内连续式的工业

加热装置。该烘炉采用了SHQ乳白石英加热元件，

采用了多个抛物线反射罩组成的组合式反射系统，通

过对加热元件、反射罩的合理配置以及加热元件功率

的不均匀分布来实现烘炉温度场的均匀性，具有明显

的节能效果。可广泛用于涂料的烘干、固化以及食品

加工、印染、印刷、造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN88200393

<名称>=测长传感器

<申请（专利权）人>=航天部第五○二研究所

<发明（设计）人>=胡昌柱

<申请日>=1988.01.21

<地址>=北京市海淀区中关村保福寺北京2729信箱

<摘要>=本实用新型测长传感器是计量运动中的布匹、棉

纱、塑料、纸张电缆等长度的一把尺子，属于纺织、塑

料、造纸、电缆等工业领域中的长度计量装置。本实

用新型是一种能把机械测量到的运动物体长度数据

转变为电信号输出，而与物体运动速度、停车或倒转

次数无关的测长装置。它能在测量过程中判别运动

物体是前进或倒退，并让计数器实施加法或减法计

数。

<REC>

<申请号>=CN88202155

<名称>=溢式过滤器

<申请（专利权）人>=甄达

<发明（设计）人>=甄达

<申请日>=1988.03.28

<地址>=河南省安阳市人大法工委田真喜转交

<摘要>=一种溢式过滤器，用于造纸行业，该实用新型是

用水泵把要排放的水注入水箱中，进入联通器中，联

通器水满溢出，落到过滤支架上，水从尼龙纱布下流

走，排水中的悬浮物就会象卷竹帘子一样堆积起来，

从而达到提高造纸原材料利用率，净化环境的目的。

<REC>

<申请号>=CN88201317

<名称>=湍流式中浓浆泵

<申请（专利权）人>=中国轻工业机械总公司天津轻工业机械厂;轻工业部杭州轻工机械设计研究所;天津轻工业学院

<发明（设计）人>=张锦儒;官日彬;薛宗华;张建康;陈克复

<申请日>=1988.02.12

<地址>=天津市西郊区杨柳青

<摘要>=湍流式中浓浆泵是一种在造纸工业中用于直接

输送中浓浆料的湍流式浆泵，由带有进浆管和出浆口

的壳体以及安装在壳体中并由驱动轴带动的湍流发

生器和涡流叶轮组成，进浆管内壁上均匀分布有若干

个半圆形凸筋，进浆管里端横截面由外到里逐渐减

小，湍流发生器的凸筋为螺旋状，涡流叶轮带有后墙，

其叶片前倾，叶轮流道中心面与壳体流道中心面有轴

向间距。本实用新型可用于直接输送中浓浆料。

<REC>

<申请号>=CN88201891

<名称>=运动筛缝压力筛

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所;天津轻工业学院

<发明（设计）人>=薛宗华;陈克复

<申请日>=1988.03.18

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸的筛浆设备，它具有一个带套层的、中

心有带两个转子的驱动轴的壳体，套层内有两组串联

布置的筛缝，即由第一转子动环与间隔布置静环之间

形成的平面环形运动筛缝和由第二转子凸环与间隔

布置的静盘之间形成的柱面圆周运动筛缝。两转子

上还分别带有能使纸浆纤维作与筛缝环向不平行的

运动的倾斜叶片。使运动筛缝压力筛能用于浓度低

于5％的纸浆筛选，并且它的筛选量大、筛选效果好、

耗电量少，以及制造安装容易、成本低。

<REC>

<申请号>=CN88202288.1

<名称>=医痔夹层卫生纸

<申请（专利权）人>=刘军

<发明（设计）人>=刘军

<申请日>=1988.03.25

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区芦家街60号松花江地区对外经济贸易公司

<摘要>=医痔夹层卫生纸是便后使用的一种卫生纸，它属

于造纸领域。由于一般常用的卫生纸是由两层卫生纸组成，使

用时易破裂，一般情况是折合后使用，即4层卫生

纸。本实用新型是采用三层卫生纸，中间为夹层纸，

在夹层纸上附着微量的药物，使之向另外两层渗透，

达到既能节约用纸又能医治痔疮的作用。

<REC>

<申请号>=CN88205735.9

<名称>=秸秆皮髓分离机

<申请（专利权）人>=吉林省梨树县曙光造纸厂;四平市轻工业机械厂

<发明（设计）人>=田子玉;王成山;姜立广;张兆杰

<申请日>=1988.05.17

<地址>=吉林省梨树县

<摘要>=秸秆皮髓分离机，是在半圆形的上壳体、下壳体

扣合的圆筒中有一个高速转动的轴，轴上固定有圆

盘，圆盘外缘的轴向轴上套有锤片，在离心力的作用

下，锤片将秸秆粉碎，使秸秆皮髓分离，被分离出来的

秸秆皮是很好的造纸原料。

<REC>

<申请号>=CN88206983.7

<名称>=一种蒸球减速装置

<申请（专利权）人>=王岳

<发明（设计）人>=王岳

<申请日>=1988.06.08

<地址>=天津市红桥区南头窑大楼39幢301室

<摘要>=具有谐波齿轮传动的蒸球减速机构由齿轮传动

系统、谐波发生器、齿式联轴器及接轮构成。用于造

纸工业蒸煮球上具有传动平稳、噪声小，传动速比大、

范围广、回差小、效率高，占地少等优点。

<REC>

<申请号>=CN88207807.0

<名称>=旋流式杂质分离器

<申请（专利权）人>=刘中文;孙广

<发明（设计）人>=孙广;刘中文

<申请日>=1988.07.02

<地址>=河北省石家庄市郊区振头乡振三街

<摘要>=本实用新型属于一种流体杂质分离器，其特征为

去掉导流器，加长内套筒的长度，缩小内外套筒之间

的间隙，增加轻组分捕集器。其优点是分离室结构简

单，制造容易，因而价格便宜。它可以同时除去轻组

分杂质及重组分杂质，广泛适用于造纸、食品、医药、

化工以及环保等方面分离不同粒度不同比重的物

质。特别对于造纸工业，从纸浆中除去轻杂质及重杂

质的效果很理想，轻组分杂质除去率为95％以上，重

组分杂质除去率达99％以上。

<REC>

<申请号>=CN88208104.7

<名称>=强力筛选机

<申请（专利权）人>=李召运

<发明（设计）人>=李召运

<申请日>=1988.07.10

<地址>=北京市化工学院家属楼九号楼811

<摘要>=本筛选机是造纸制浆工业中的配套设备，还适用

于化工、塑料、制药、食品等行业。它采用了多层套筒

和多层可调角度的筛网，代替了平筛、振动筛、离心

筛、旋翼筛，克服了它们体积大、能耗高，功能单一等

缺点。

<REC>

<申请号>=CN88209576.5

<名称>=一种活底料仓

<申请（专利权）人>=河北省轻工业研究所;河北青县津青联营造纸厂

<发明（设计）人>=刘恩源;孟宪峰;吴鸿兰;李焕尊;蒋明;齐则振;车忠明

<申请日>=1988.08.10

<地址>=河北省石家庄石邑路1号

<摘要>=一种用于储存和输送浆料的制浆造纸专用设备

活底料仓，其料仓的筒体为正圆台形，箱体中部装有

5条搅龙，箱体外部有2台振动电机，靠出料口一侧

箱体上板上有5个观察孔。使用此种活底料仓可以

避免浆料搭桥，使输浆畅通，供料均匀，生产连续化，

输浆浓度可达15％，通过观察孔可随时观察浆料输

送情况。此种活底料仓可用于木片棉杆紫穗槐及其

他植物纤维原料的粗浆储存与输送。

<REC>

<申请号>=CN88208970.6

<名称>=一种复合导辊

<申请（专利权）人>=黄石市专利技术咨询开发公司;杜隆勋

<发明（设计）人>=杜隆勋;吴运林

<申请日>=1988.07.23

<地址>=湖北省黄石市湖滨路44号

<摘要>=一种用于纺织印染、造纸、人造革、塑料、胶卷机

械中的复合导辊它包括由各层用不同材料的薄钢板

卷制成的辊筒，外层经满焊，内辘成型，各内层不经焊

接或自由点焊后套装为一体的辊筒和装在辊筒两端

的闷头轴组成。本实用新型具有结构简单，工艺简

化，同时能降低成本，提高产品质量。

<REC>

<申请号>=CN88212262.2

<名称>=废纤维化学板

<申请（专利权）人>=王有彩

<发明（设计）人>=王有彩;张华

<申请日>=1988.03.10

<地址>=湖南省岳阳市解放路市科协

<摘要>=废纤维化学板。是一种以废纤维和胶凝剂为主

要原料构成的人造纤维板。是将废短纤维或造纸用

的纤维素类废渣与胶凝剂、硬化剂、快干早强剂按一

定的比例调制混匀成为胶凝填充料浆，再将料浆倒入

模具，再加以长纤维网络料浆及绳索料浆做加强筋而

形成的多层结构的废纤维化学板。该废纤维化学板

生产工艺简单，投资省。

<REC>

<申请号>=CN88211664.9

<名称>=无纬针刺组合机的绕纱装置

<申请（专利权）人>=上海工业用呢厂

<发明（设计）人>=乔顺兴;孙绸

<申请日>=1988.04.18

<地址>=上海市长宁区北翟路305号

<摘要>=一种用于直接在无纬针刺造纸毛毯的组合织机

上进行经纱绕纱的装置，包括绕纱辊、导辊和张力辊，

特点在于增置一根绕纱丝杆和一根定位丝杆，并将绕

纱辊和张力辊调速同步，则经纱如同螺母在丝杆上相

对运动而旋绕于绕纱辊、导辊和张力辊上，则无需纬

纱即可进行针刺织毯。适用于无纬针刺造纸毛毯的

生产，缩短工艺流程，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN88211681.9

<名称>=行星式无级变速器

<申请（专利权）人>=邵炳麟

<发明（设计）人>=邵炳麟

<申请日>=1988.04.22

<地址>=上海市南市区老西门梦花街191弄4号

<摘要>=行星式无级变速器是一种依靠摩擦力传递动力

的机械装置。它由若干个行星锥轮环绕中心轮作自

转和公转、调节锥轮与中心轮的接触半径，速比可从

1-1.4至1-8.5。其调速机构系用一对蜗轮副和螺杆

组合控制锥轮公转半径，所以输出速度和转矩十分稳

定。本实用新型的目的在于使机械无级变速器结构

更合理、简单，具有良好的技术经济效益。能广泛地

适用于机床、轻工、印刷、造纸、包装、纺织和印染机

械，以及各种自动生产线中。

<REC>

<申请号>=CN88213280.6

<名称>=造纸机的滚式真空吸水器

<申请（专利权）人>=李统松

<发明（设计）人>=李统松

<申请日>=1988.09.10

<地址>=浙江省杭州市莫干山路杭州化学纤维厂浆粕车间

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸成型脱水元件中的吸

水装置。现有技术中在吸水箱上的纸幅脱水，都是通

过造纸机上的铜网与毛毯在开机拖动后，磨过吸水箱

面而工作的，故对铜网与毛毯的磨损严重，影响其使

用寿命。本实用新型用小辊子的滚动代替了原铜网

及毛毯在吸水箱上的滑动，并规定了辊距，使铜网与

毛毯不下坠，同时对辊子加以限位和承托，并用刮水

板防止回水，从而使铜网及毛毯在同样真空吸力的作

用下，变滑动摩擦为滚动摩擦。

<REC>

<申请号>=CN88214418.9

<名称>=浆料脱水装置

<申请（专利权）人>=张同德

<发明（设计）人>=张同德

<申请日>=1988.09.27

<地址>=河南省新乡市酒精厂东家属院四排10号

<摘要>=本实用新型提供了一种把浆料脱去水分的装置、

它广泛用于洗煤厂的煤泥、煤灰、造纸厂造纸液和酒

厂酒糟的脱水处理。该装置是用真空泵通过管道将

滤水机内的水分抽出进入回水贮槽，再用清水泵送洗

料场循环使用。滤水机为一可以转动的圆筒，筒壁由

滤布、滤网和网架组成，水分可以在负压的作用下进

入筒内，其转动轴为空心轴，中间通入吸水管。为防

止浆料沉淀在浆池上安装搅拌器。

<REC>

<申请号>=CN88215812.0

<名称>=一种分段联动弧形辊

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=张长芬

<申请日>=1988.11.03

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=本实用新型涉及一种可调弧度的分段联动弧形

辊。主要用于造纸、纺织、印染等行业中纸幅、布等输

送过程中的舒展。现有分段弧形辊在调节弧度时，每

段辊之间不能联动。本实用新型是在一根弹性轴上，

固定有若干段可联动的空心辊，构成弧形辊。弹性轴

和调节螺杆的两端分别固定在一个球面轴承内，通过

调节螺杆可使弹性轴产生弧度，实现对弧形辊弧度的

联动调节。本实用新型适用于各种纸幅的输送，且输

送过程中纸幅变形小，有利于纸幅卷取。

<REC>

<申请号>=CN88216504.6

<名称>=治理草类废料装备的中间储存和运送装备

<申请（专利权）人>=轻工业部上海轻工业设计院;芜湖东方纸版厂

<发明（设计）人>=张光正;诸昌祥;蔡玉赣;周孝诚;陆林森;王达煊;张锡泽;梁定护;葛邦华

<申请日>=1988.12.22

<地址>=上海市宝庆路21号

<摘要>=一种涉及制浆造纸工厂用草类原料时产生的大

量草末废料的治理及热能回收技术装备的中间储存

和运送装置，包括倒棱锥形结构的废料仓、和废料仓

内由小车牵引往复行走的出料螺旋以及集料螺旋等，

本实用新型能使蒸球备料车间间歇产生的废料按焚

烧炉需要控制连续供料。特别是采用倒棱锥形结构

的料仓解决了废料搭桥堵塞的老大难问题。

<REC>

<申请号>=CN88218344.3

<名称>=纸页双圆网封闭成型装置

<申请（专利权）人>=王振春

<发明（设计）人>=王振春

<申请日>=1988.09.05

<地址>=湖南省邵阳市工业街邵阳造纸厂电报5555

<摘要>=纸页双圆网封闭成型装置属造纸机械，其特点是

采用两面脱水，它主要由两个相互平行且有间隙的圆

网组成，双网能同步反向旋转，纸页成型密封在液面

下，成型后的浆层在旋转中叠合到一个网面上，从而

有效地克服了现有单面脱水造成的纸页两面性的弊

端，提高了纸的质量。该装置还同时具有能提高圆网

机车速、减少断头的特点，且结构简单、紧凑，易于推

广，并可取代长网纸机中的成型装置。

<REC>

<申请号>=CN88219930.7

<名称>=密封套式闸板阀

<申请（专利权）人>=山东牟平化肥厂

<发明（设计）人>=唐述义

<申请日>=1988.09.02

<地址>=山东省牟平县

<摘要>=一种密封套式闸板阀，其特征是将现有技术，阀

体的出入口径加大，插入密封套，用该密封套的密封

端面代替了阀体上的密封端面，由于与阀体相联的还

有一短管节因而当阀关闭不严时，可很方便地抽出密

封套加以修理或更换比更换阀体，费用减少数十倍，

工期减少数倍，特别适宜于化工、石油、造纸等行业的

大、中型阀门使用。

<REC>

<申请号>=CN88220925.6

<名称>=碎纸机

<申请（专利权）人>=天津市委保密委员会办公室

<发明（设计）人>=李心阁

<申请日>=1988.12.14

<地址>=天津市和平区泰安道市委院内

<摘要>=本实用新型是涉及无需保留而废弃的文字纸张

之类的一种破碎处理装置，避免失密。它除电机、减

速传动装置外、主要在于它的辊轴对表面布以金属针

布；另一轴对上安装圆锯齿刀片、两轴的刀片间对应

构成剪切刃口关系，实现超牵伸碎纸。它保密性强、

恢复原状的可能性极小；适用范围宽，不污染空气和

环境，可为造纸行业回收造纸原材料。

<REC>

<申请号>=CN88221214.1

<名称>=纸管

<申请（专利权）人>=张振科

<发明（设计）人>=张振科

<申请日>=1988.12.14

<地址>=陕西省岐山县药品器械公司

<摘要>=本实用新型提供了一种改进的用于卷装材料包

装时做心轴用的纸管，其特征是纸管的两端分别制有

数个方形槽，现有的卷装材料包装用木制心轴及塑料

心轴，耗用材料多，成本高，改进后的纸管心轴特别适

用取代木制心轴，可广泛应用于建材、造纸、化工等行

业卷装材料的包装使用，使用这种纸管心轴可减轻包

装重量，还可回收利用，降低包装成本。

<REC>

<申请号>=CN89201204.8

<名称>=带挤压装置的网式真空吸滤洗浆机

<申请（专利权）人>=贾兴江

<发明（设计）人>=贾兴江

<申请日>=1989.01.26

<地址>=山东省济宁市北郊济宁轻工机械厂

<摘要>=一种造纸制浆洗涤的机械，可用于浓度为(2～4)

％纸浆的洗涤及废液的提取。现有的水平带式真空

洗浆机采用的橡胶滤带造价高、寿命短，更换时需一

套庞大的支承拆换机构，并且对真空度的要求大、排

出滤液夹带的泡沫多。带挤压装置的网式真空吸滤

洗浆机取消了橡胶滤带，并且在真空吸滤段后加设了

挤压装置，在真空吸滤箱内装有能使滤液同抽气管分

开的隔离装置。使设备投资费降低、能耗减少，排出

的滤液不夹带泡沫，并且纸浆洗净度达(95～98)％，

洗涤后的纸浆可直接用于漂白。

<REC>

<申请号>=CN89202278.7

<名称>=一种清除橡胶残渣的装置

<申请（专利权）人>=云南省轻工业科学研究所

<发明（设计）人>=程幼学;罗珮云

<申请日>=1989.02.27

<地址>=云南省昆明市气象路16号

<摘要>=清除橡胶残渣的装置为利用橡胶木造纸有效地

除去纸浆中橡胶残渣抄造出合格纸张提供的专用装

置。除胶装置的主体是一个带圆锥形底的圆柱形槽，

主体内下部有搅拌器，槽口有出胶槽和由电机带动可

转动的刮板。带有胶渣的纸浆经喷放口进入主体内，

受主体下部进入的清水逆流冲洗、搅拌。胶渣上浮到

液面由刮板刮除。清净的纸浆沉于主体内带筛孔和

筛网的假底上，收到纸浆与胶渣分离干净的效果。采

用这一装置使橡胶木能顺利用于造纸。

<REC>

<申请号>=CN89201592.6

<名称>=生化法污水处理纤维塑性复合填料

<申请（专利权）人>=周宛良

<发明（设计）人>=周宛良

<申请日>=1989.02.04

<地址>=浙江省玉环县楚门镇山北路29号

<摘要>=生化法污水处理纤维塑性复合填料，由材料为高

分子聚合物的填料本体和纤维束两部分组成，填料本

体外圆环的外侧面均布有四个或四个以上与外圆环

为一体的搭扣，搭扣与外圆环连接的一端平面上有一

小圆柱，搭扣的另一端有一小圆孔。搭扣扣装有纤维

束。这种复合填料具有布气均匀，比表面积大，不会

产生厌氧结团等优点，造价低、运输方便，可广泛应用

于纺织、印染、石油化工、食品、卫生、造纸等含有机物

废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN89201519.5

<名称>=螺旋管式液体提升器

<申请（专利权）人>=赵永才

<发明（设计）人>=赵永才

<申请日>=1989.02.01

<地址>=山西省阳泉市北大街-16号展览馆

<摘要>=本实用新型属液体提升机械技术领域，是一种利

用螺旋管作为液体提升工作部件，主要由螺旋管、传

动轴等部件组成，螺旋管固定在传动轴上，螺旋管的

出液口处装有挡液盘，以防止液体沿外管壁回流，在

动力带动下，螺旋管液体提升器开始工作，把液体送

往高处。与现有技术相比具有结构简单，材料来源广

等优点，更主要的是解决了含有固体颗粒液体的提

升，为农田排灌、化工、造纸、矿物浮选等行业提供了

一种新型的液体提升器。

<REC>

<申请号>=CN89202808.4

<名称>=气动V型调节球缺阀

<申请（专利权）人>=林纪仁

<发明（设计）人>=林纪仁

<申请日>=1989.03.09

<地址>=浙江省瑞安市解放中路6弄4号

<摘要>=一种气动V型调节球缺阀，这种球缺阀的阀门

(2)通过球柄轴(3)与气缸轴(25)同轴安装，气缸体

(24)内装有曲臂(31)和活塞(26)形成执行机构，并在

球阀(2)与阀体(1)的交界面安装不锈钢密封圈(7)，

使造纸纸浆或化工冶金行业的纤维或硬颗粒堵塞阀

门时，能产生巨大的剪切能力。本实用新型结构紧

凑，设计合理，调节自如，寿命长，还可创汇节汇，并且

消除了阀座与法兰的对孔安装，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN89203060.7

<名称>=浆料闸阀

<申请（专利权）人>=开封市轻工设备维修配件厂

<发明（设计）人>=阎福祥

<申请日>=1989.03.17

<地址>=河南省开封市三圣庙后街3号

<摘要>=一种供造纸、化纤、制糖、油料等输送管道上用的

浆料闸阀。主要由阀体、阀座、闸板及齿轮传动部分

构成，齿轮、齿条全部密封在阀体内，密封性较强，由

于采用齿轮传动，所以启闭速度较快，省力、省时，又

由于齿条与闸板为活动连接以及闸板导槽为偏心弧

槽，所以从根本上解决了易卡死闸板及卡浆问题。

<REC>

<申请号>=CN89203705.9

<名称>=磁敏式相控调节器

<申请（专利权）人>=亓兵

<发明（设计）人>=亓兵

<申请日>=1989.04.01

<地址>=陕西省西安市咸宁路西安交通大学一邨四十一宿舍一○六室

<摘要>=本实用新型公开一种印染、造纸、拉丝等行业的

交、直流同步调速系统中应用的磁敏式相控调节器，

使各单元之间保持同步。本实用新型由磁敏式角位

移变换器和集成化控制板两大部分组成，能代替现有

的电阻式调节器。本实用新型为无触点结构，噪音

低、耗电少、寿命长、角度调节范围大、可靠性高、成本

低。

<REC>

<申请号>=CN89205044.6

<名称>=无触点同步信号传感器

<申请（专利权）人>=顾金华

<发明（设计）人>=顾金华

<申请日>=1989.04.29

<地址>=江苏省常州市丽华二村16幢202室

<摘要>=一种新型无触点同步信号传感器属电子领域。

在印染、造纸、线材、带材等多单元同步系统设备中，

作各单元间同步信号的检测之用。本实用新型由同

步信号检测器和信号处理系统电路构成，其中，同步

信号检测器由无触点可变电容器构成，克服了现有的

旋转变压器式、自整角机式的体积大、重量重、价格昂

贵之缺点，而且还具有性能稳定可靠。节能、成本低、

生产制造简单等特点。可广泛应用于印染等多单元

同步系统设备中。是一种很有推广价值的新型同步

信号传感器。

<REC>

<申请号>=CN89204079.3

<名称>=纸机烘缸热风罩

<申请（专利权）人>=陈文胜

<发明（设计）人>=陈文胜

<申请日>=1989.04.02

<地址>=广东省新会县乡镇企业管理办公室

<摘要>=本实用新型是对造纸行业纸机烘缸热风罩的改

进。该热风罩设置有进气口的配气室和排气口的换

热室，两室由一排吹热风管连通，热风从配气室的进

气口吹进，通过热风管加热湿纸页后从换热室的排气

口排出，并同时带走了湿纸页上蒸发出来的水分，从

而完成干燥过程。本实用新型由于采用了直接加热

和均匀加热的方式，大大节约了造纸能源，提高了干

燥能力和造纸质量。

<REC>

<申请号>=CN89204287.7

<名称>=感应式静电消除器

<申请（专利权）人>=陈博

<发明（设计）人>=陈博

<申请日>=1989.04.07

<地址>=黑龙江省哈尔滨市动力区大庆路41号大电机研究所铝印室

<摘要>=一种感应式静电消除器，解决了目前静电给许多

行业带来的隐患及事故等问题。其主要技术特征是，

放电针通过金属板与地相连，另外，为避免在消除静

电过程中，操作者或与该装置相邻的机器部件与金属

板接触，形成交叉静电感应，在金属板上套有静电绝

缘套。本装置具有结构简单、消除静电效果好等优

点，是石油、化工、纺织、造纸等行业中理想的消除静

电装置。

<REC>

<申请号>=CN89205589.8

<名称>=间接光电式物料定位检测器

<申请（专利权）人>=潍坊市通用电子研究所

<发明（设计）人>=韩志刚;陈立新;何思明

<申请日>=1989.05.03

<地址>=山东省潍坊市跃进路155号邮政编码261031

<摘要>=一种间接光电式物料定位检测器，主要包括由壳

体和面板构成的外壳，由探杆和挡光板组成的机械传

感机构，光电转换装置，放大电路，以及位移指示管。

与现有的机械触点式及直接光电式物料定位检测器

相比，本实用新型具有检测精度高、反应速度快、可靠

性强和适用范围广的特点，可满足印染、造纸、塑料、

轧钢、木材加工等多种工业领域中进行物料定位检测

的需要。

<REC>

<申请号>=CN89205711.4

<名称>=多缸封闭式洗浆机

<申请（专利权）人>=淄博轻工机械厂桓台分厂

<发明（设计）人>=胡庆鸾;黄树志;王洪都;胡安成

<申请日>=1989.06.08

<地址>=山东省淄博市桓台县田庄镇(256400)

<摘要>=本实用新型属于造纸工业中的洗浆设备，其特征

在于进浆浓度可在0.5～3％范围内，浆液随旋转的

碟形过滤网运动，经水不断的洗涤，并进行多级冲洗，

使浆液洗净率达95％以上。该设备采用多缸封闭式

结构，水可重复利用，不污染环境，节电、节水、体积

小、节省钢材，造价低。

<REC>

<申请号>=CN89207119.2

<名称>=浆料闸阀

<申请（专利权）人>=禹永和

<发明（设计）人>=禹永和

<申请日>=1989.05.11

<地址>=河南省开封市自由路中段17号付9号

<摘要>=本实用新型涉及一种适用于造纸、制药、制糖、化

纤、化工等工业制浆用浆料闸阀，该阀由阀体和升降

两部分构成，阀体中两阀板靠销钉定位，两阀板上部

的内侧面有一凹槽，外侧面槽内嵌入有O型密封圈，

闸板下部为双圆弧形，并具有单向导角，阀体采用耐

酸、碱、热塑料密封垫密封，该阀不但重量轻，造型薄，

通径大，而且密封性能强，不渗不漏，便于管道密封连

接，在使用过程中开启灵活，不易卡浆和卡死闸板。

<REC>

<申请号>=CN89206370.X

<名称>=蒸汽加热装置

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=叶乾笙;刘水平;高家骅

<申请日>=1989.04.21

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号邮政编码：310004

<摘要>=一种生产连续纸幅的造纸机蒸汽加热装置，可用

于纸机网部、压榨部对湿纸幅进行加热。该装置包含

了蒸汽加热器和低真空箱。蒸汽加热器带有能分仓

控制湿纸幅加热程度的主加热管、能形成汽帘以阻挡

冷空气侵入加热部位的汽帘管和能调工作宽度的调

节机构，以及带有能使饱和蒸汽不会凝成水滴的隔热

室、保温层、加热器。它的结构简单、制造和维修方

便，能利用造纸系统的再生蒸汽使进缸前的纸幅干度

提高(1～3)％以上，并且纸幅横向水分均匀。

<REC>

<申请号>=CN89208687.4

<名称>=旋流式杂质分离器

<申请（专利权）人>=孙广

<发明（设计）人>=孙广

<申请日>=1989.06.17

<地址>=河北省工贸合营石家庄大明造纸总厂

<摘要>=一种改进的旋流式杂质分离器，由内外套筒组

成，它将料液进口由传统的上进液改为中进液。在内

套筒上开有许多筛孔，用以筛除片状轻质杂质。其分

离效果理想，结构非常简单，可广泛用于造纸、食品、

医药、化工、环保等行业以分离不同粒径、不同比重的

液固混合物。

<REC>

<申请号>=CN89209787.6

<名称>=纸辊吊具自动控制器

<申请（专利权）人>=袁明林;陈国荣

<发明（设计）人>=袁明林;陈国荣

<申请日>=1989.12.07

<地址>=111000辽宁省辽阳市白塔区建设路104-3

<摘要>=纸辊吊具自动控制器是同吊装夹具配套使用的

自动控制器，适用于造纸行业或码头，铁路等装卸场

所。自动控制器是由滑轨板、摇臂限位板、滚轮凸轮、

推板、导轨连接板、定位杆、挡销、回位弹簧组成。其

特点是采用无动力驱动。根据吊具在工作过程中的

运动规律，利用吊轴运动作为控制器驱动的动力源，

具有结构简单，运行可靠，维护方便，成本低等特点。

排除工人在生产中的不安全因素，提高了装车效率。

<REC>

<申请号>=CN89210757.X

<名称>=小型造纸机

<申请（专利权）人>=山东省滕州市望塚农机厂

<发明（设计）人>=马昭东

<申请日>=1989.01.23

<地址>=山东省滕州市望塚乡

<摘要>=小型造纸机，属于造纸机械技术领域，是一种生

产卫生纸的造纸机。本机主要结构是：在焊接成的机

架(4)上，安装托辊(5)、托辊(5)上方安装烘缸(11)，

其与托辊(5)的间隙由丝杠(17)调整、安装在烘缸

(11)一侧的刮刀(12)，将纸从烘缸(11)刮下后，卷入

卷纸辊(13)上。本机结构简单，制造成本低，生产周

期短，维修方便，可以利用本地废纸直接生产卫生纸，

不需往来运送纸的源料。节约能源，生产时无污染。

<REC>

<申请号>=CN89210178.4

<名称>=悬浮式纸浆除渣器

<申请（专利权）人>=林甍

<发明（设计）人>=林甍

<申请日>=1989.02.28

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区沈阳市纸板厂服务公司

<摘要>=本实用新型为一种造纸机械中纸浆的过滤除渣

装置，它由机体内的筛浆室、良浆室、筛浆室中的叶轮

及筛浆室与良浆室之间的筛板组成，由于叶轮的搅拌

使浆料呈悬浮状，又由于采用端板式筛板及叶轮对筛

板产生的冲刷作用，所以筛板不易堵塞，筛浆效率高，

同时由于叶轮为流线形，并呈弯曲状态，所以不易因

缠绕杂物而堵转，筛浆室上设有轻杂质排出口，可以

将比重较小的杂质排出，本实用新型适合于较粗、长

纤维纸浆的过滤除渣。

<REC>

<申请号>=CN89210079.6

<名称>=复卷机

<申请（专利权）人>=沈阳造纸厂

<发明（设计）人>=张润田

<申请日>=1989.01.28

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区兴华街二段五号

<摘要>=本实用新型为一种造纸机械中的复卷设备，它由

卷纸辊及动力传动系统，放纸辊及速度控制系统组

成，其特征在于用电磁转差离合器取代了原设备的机

械抱闸，给放纸辊施加一个反向转矩，用以控制放纸

辊的转速，从而使纸幅的张力得到调整，本实用新型

能使复卷机速度稳定，纸卷张力均匀，纸卷平稳，无跳

动，纸幅断头减少，不起褶，同时节省大量冷却用水，

并且工作中无噪音，结构简单，便于维修，本实用新型

也可以用于其它物品的复卷设备。

<REC>

<申请号>=CN89210232.2

<名称>=快装球阀

<申请（专利权）人>=陈乃航

<发明（设计）人>=陈乃航;王国生;王茂森

<申请日>=1989.03.17

<地址>=辽宁省沈阳粉末冶金厂技术科

<摘要>=本实用新型涉及一种阀门产品，其结构特征靠球

形阀瓣和软阀座进行密封做开启和关闭动作，在连接

形式上采用先进的轴向软连接，从而改变了以前的老

式球阀：结构复杂、不易紧固、工作时易打滑等现象。

该装置包括如下结构：阀体1、阀盖11、管头14、阀杆

等，主要适用于石油、化工、橡胶、印染、造纸、建筑采

暖、通风输水、输气、输油管路的连接、起开启关闭作

用。

<REC>

<申请号>=CN89212746.5

<名称>=天然气催化烘烤辐射器

<申请（专利权）人>=重庆印染厂

<发明（设计）人>=郑天泉;陈庆福

<申请日>=1989.01.23

<地址>=四川省重庆市沙坪坝区土湾

<摘要>=本实用新型为天然气催化烘烤辐射器，天然气是

经该辐射器后部入口通入，其技术特征是：紧接入口

后面有气体分流管，再经与气体分流管相连的气体分

流板和基底层到催化板，催化板采用多孔结构物质制

作基板。天然气作气源，钯为催化剂，多孔氧化铝为

纤维基板，经常温催化脱硫处理。具有远红外线辐射

加热。热效率高、温度均匀、无焰、无声、无回火、无污

染、节能效果达20％以上。适用于纺织印染、油漆造

纸、玻璃、木材加工、铸造、粮食食品等行业。

<REC>

<申请号>=CN89213892.0

<名称>=触拉式双保险安全制动装置

<申请（专利权）人>=安徽轮胎厂;合肥兴源电器厂

<发明（设计）人>=周皖飞;李国源

<申请日>=1989.07.08

<地址>=安徽省合肥市蚌埠路

<摘要>=一种用于橡胶、塑料、印染、造纸等行业辗辊设备

的安全保护装置，即触拉式双保险安全制动装置。滚

装置采用触摸电子开关、由安全杆作其传感元件，操

作人员用手抓握安全杆便可达到快速制动的目的；该

装置保留了原拉杆制动的方式。上述两种方式相互

独立，起到双保险作用。本实用新型比原拉杆制动速

度提高2-3倍；一根安全杆具备两种制动功能，可靠

性明显提高，能够有效地防止机械伤害人身事故。

<REC>

<申请号>=CN89215436.5

<名称>=玻璃钢洗鼓

<申请（专利权）人>=江苏省江阴市华士玻璃钢化工厂;南京航空学院

<发明（设计）人>=王煜声;李顺林;陈亚璋

<申请日>=1989.08.15

<地址>=江苏省江阴市华士镇和平街

<摘要>=玻璃钢洗鼓是造纸机械中漂洗纸浆设备中的一

个重要部件。玻璃钢洗鼓所用材质均为玻璃钢，采用阴模成

型，选用组合拼装式结构，宜做成不同规格和形状的

洗鼓，为提高结构的刚度、强度及结构效率，对于主要

承力件滤网板不仅采用玻璃钢，木块拼装成阴模成

型，并采用槽形梁结构，本洗鼓较之木质洗鼓具有成

本低，重量轻、耐腐蚀、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN89217022.0

<名称>=一种高压洗网装置

<申请（专利权）人>=薛宗华;官日彬;陈克复

<发明（设计）人>=陈克复;官日彬;薛宗华

<申请日>=1989.09.11

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号邮310004

<摘要>=一种在造纸工业中用的、特别适用于长网造纸机

网部无端聚酯网冲洗的高压洗网装置，其特点是采用

效率较高的容积式油泵和能量转换效率极高的囊形

隔膜式油—水传送器，把油泵输出高压油的压力能转

换成输往高压喷水管中的水的压力能。其优点是(1)

系统运行可靠，纸修量小，使用寿命长；(2)高压喷水

管往复运动速度与网子运行速度的最佳匹配条件容

易实现，使网面冲洗均匀，为间歇冲洗提供了可能，这

不仅可提高网子寿命，而且可降低洗网电耗。

<REC>

<申请号>=CN89216373.9

<名称>=热水器

<申请（专利权）人>=山东省文登市东方福利制订厂

<发明（设计）人>=王志强;杨文亮

<申请日>=1989.12.22

<地址>=山东省文登市泽头镇杨家疃村

<摘要>=一种热水器，由外壳、内筒、蒸汽加热管，水循环

管组成。该热水器蒸汽加热管上设有散气孔，水循环

管以螺旋形状环绕在内筒外侧和蒸汽加热管的外

侧。水循环管的进水口和热水出口从上盖进入和引

出。该热水器水汽分离、热效率高，适用于医院、造

纸、染织等行业。

<REC>

<申请号>=CN89217298.3

<名称>=黑液蒸发管效

<申请（专利权）人>=卞正浩;卞喜生;卞正华;卞雅秀;卞雅英;王小宝;俞瑾;俞仲良;陆菊明

<发明（设计）人>=卞正浩

<申请日>=1989.09.24

<地址>=314000浙江省嘉兴市民丰二村211幢306室

<摘要>=黑液蒸发管效是一种蒸发管效装置蒸发管，其特

点蒸发管面具有抗粘垢层是抗粘垢材料热涂层聚合

制成的，由于蒸发管面抗粘垢层，解决造纸纸浆蒸发

管面黑液粘垢，增强传热蒸发生产效率。

<REC>

<申请号>=CN89220959.3

<名称>=恒温全自动污水采样器

<申请（专利权）人>=王忠诚

<发明（设计）人>=王忠诚

<申请日>=1989.12.16

<地址>=天津市河北区十字街西张家湾胡同3号

<摘要>=本实用新型是一种特别适用于化工、冶金、造纸、

洗染等行业的废水采样装置，其目的在于研制一种采

样真实、污水保鲜的恒温全自动污水采样器，方便使

用。本采样器最突出的特点是采用恒温、自动控制取

水采样。使用本采样器，采样真实，不留残液，污水保鲜。

<REC>

<申请号>=CN89220499.0

<名称>=一种从废水中回收纤维的装置

<申请（专利权）人>=津金荣

<发明（设计）人>=津金荣

<申请日>=1989.11.30

<地址>=322200浙江省浦江县浦阳镇人民东路61号

<摘要>=本装置是一种从造纸废水中回收纤维的机械，整

个装置安装在框架上，由一组或一组以上的滤网传动

装置，每组有滤网和两个或两个以上的滚筒，在每组

顶端的滚筒的相应位置设置溢流槽，滤网过滤段的下

方分别安装水槽，在滤网过滤段下端的滚筒底部各设

有纤维刮刀和纤维浆槽，由电机、减速器、皮带及滚筒

组成整体传动机构。该装置结构简单、合理，易于连

续操作。其投资省、耗能小、纤维回收率可达95％以

上，既变废为宝，又达到环保效果。

<REC>

<申请号>=CN90200523.5

<名称>=烘缸

<申请（专利权）人>=刘庆宝

<发明（设计）人>=刘庆宝

<申请日>=1990.01.12

<地址>=834001吉林省通化市民主路69-2号

<摘要>=一种用于干燥纸页和干毯的烘缸。采用两根直

径不同的，出汽端带有斜口的，从相反方向将蒸汽送

至烘缸中部的，进汽端分别装有调节阀门的进汽管，

这种烘缸轴向温度一致，可使烘干的纸页全幅水分均

一，并达到标准含水量。采用本烘缸可便利造纸生

产，提高纸的产量，提高造纸的成品率，降低能源消

耗，降低生产成本，给造纸厂带来巨大经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90201652.0

<名称>=玻璃钢滚筒装置

<申请（专利权）人>=史以侠

<发明（设计）人>=史以侠

<申请日>=1990.02.20

<地址>=053000河北省衡水市报社街154号

<摘要>=本涉及一种用于造纸、纺织和印染机械使用的玻

璃钢滚筒装置。它是用浸透环氧树脂的玻璃纤维布，

在管模上交叉往返缠绕后脱管模，并经高温固化制成

玻璃钢滚筒。将玻璃钢滚筒通过半圆轴瓦装在机座

上，轴座用螺钉装在机上。使用宅与现有技术相比，

不仅重量轻、造价低，而且加工工艺简单，装配维修方

便。当滚筒超差后，只经车、磨、调整其高度，即可达

到使用要求。

<REC>

<申请号>=CN90201729.2

<名称>=耐强腐蚀节能高效离心泵

<申请（专利权）人>=张明诗

<发明（设计）人>=张明诗

<申请日>=1990.02.17

<地址>=310012浙江省杭州市马塍路13号2幢409室

<摘要>=本实用新型涉及一种单级单吸卧式离心泵。其

特征是设有一个由聚四氟乙烯树脂模压浇结成型的

具有以组合几何曲线构成的流道曲线和叶形结构的

主叶轮及副叶轮。与同类泵相比，能提高工作效率

10～20％，节约聚四氟乙烯树脂30％以上，其耐高低

温范围为-195℃-250℃并可耐三酸二碱、盐液、强氧

化剂及有机溶剂等强腐蚀介质，可广泛应用于石油化

工、造纸印染、机械制造、冶金、军工、环保、海水淡化

等行业。

<REC>

<申请号>=CN90201991.0

<名称>=带材纠偏装置

<申请（专利权）人>=武汉钢铁公司

<发明（设计）人>=方胜年;曾光华;李小帮;梁远诚;张平;张晓洪;计甫祥;陶济群;徐呜

<申请日>=1990.02.23

<地址>=430083湖北省武汉市青山区厂前

<摘要>=本实用新型系由上下底盘、带有上下橡胶辊的C

形框架和由气缸通过铰支座带动联接板下面的滑体

和橡胶辊组成，结构简单，造价只是现有设备的

1/10～1/30。安装容易，维检方便，用于控制连续

运行的金属带材，织物印染、造纸和印刷带材，使之被

控制的带材在连续作业线中央位置运行的装置。新

建和改造的连续作业机组中皆可采用。

<REC>

<申请号>=CN90201655.5

<名称>=玻璃钢压辊

<申请（专利权）人>=史以侠

<发明（设计）人>=史以侠

<申请日>=1990.02.20

<地址>=053000河北省衡水市报社街154号

<摘要>=一种用于造纸、纺织和印染机械使用的玻璃钢压

辊。它是将混合的短切玻璃纤维和热固酚醛，用热压

制成轴头。用浸透环氧树脂的玻璃纤维布，在管模上

交叉往返缠绕后脱管模，并经高温固化制成辊体。将

轴头用强力粘结剂连接在辊体的两端，然后经车、磨

和静平衡制成成品。使用它与现有技术相比不仅质

量轻、造价低，而且加工工艺简单，并能够满足网端部

的承压要求。

<REC>

<申请号>=CN90202908.8

<名称>=一种自由液位溶气装置

<申请（专利权）人>=顺德县龙江环保设备制造厂

<发明（设计）人>=张永柱;康强

<申请日>=1990.03.12

<地址>=广东省顺德县龙江镇北山广湛公路

<摘要>=一种自由液位溶气装置，属于环保污水处理设备

的改进。本实用新型包括有溶气罐、回流泵和空气压

缩机，溶气罐的进气口连接有布气管，其上开有许多

用于布气的小孔。工作时布气管浸没在水中，空压机

输入的压缩空气通过布气管通入水中，由于溶气是以

回流泵的自身水压为压力源，水可为自由液位，故省

去了大多数控制装置，操作过程大为简化，单位面积

产水量提高，溶气效果好，适合于造纸、纺织印染等工

业废水、生活污水的处理。

<REC>

<申请号>=CN90203311.5

<名称>=加压圆网成型器

<申请（专利权）人>=叶明荣;段成学

<发明（设计）人>=叶明荣;段成学

<申请日>=1990.03.20

<地址>=湖北省沙市市北京路151号

<摘要>=一种用于圆网造纸机的加压圆网成型器，它是在

箱体上部设置了一个抑制网笼旋转产生的飞溅及离

心力，使浆料液平衡的加压装置及有一个整流辊。齿

条形堰板组成的上浆整流装置。克服了现有技术中

浆速与网速不协调，浆料液停滞和絮凝而使纸幅匀度

差、产品纵横拉力比大、平滑形差、两面差大、针眼多、

印刷形能差的缺陷。本实用新型结构简单、占地面积

小、适应生产多品种纸产品并能提高造纸机车速。

<REC>

<申请号>=CN90205230.6

<名称>=医用湿纸巾

<申请（专利权）人>=武汉市胜新造纸厂

<发明（设计）人>=曾庆硕;罗建青;孙曾拯;谢从甦;范德利;刘建民;熊建帮;谢新民

<申请日>=1990.04.21

<地址>=430015湖北省武汉市汉口台北路

<摘要>=一种医用湿纸巾，是介于医学和造纸交叉领域的

新产品。该产品的上下两层以A级优质原纸为纸

基，中间夹一层PE薄膜，在一层纸基上吸附有治疗

疾病的药液。其上还压制有凸凹不平的花纹，如果将

不同配方的药液分别浸渍在纸基上，从而可以制成系

列产品，代替目前常用的棉纱布和棉签作载体，外敷

或外擦在治疗创面上，能达到治疗某些疾病的目的。

<REC>

<申请号>=CN90205152.0

<名称>=造纸厂用移动式液压抓草机

<申请（专利权）人>=陈振声

<发明（设计）人>=陈振声;陈青梅;陈中波;陈中勋

<申请日>=1990.04.19

<地址>=453822河南省获嘉县大辛庄乡南务村

<摘要>=本实用新型涉及造纸机械设备，移动式抓草机主

要由机架、配重架、地轮、主轴、横臂、垂臂、机械手总

成、电动机、齿轮泵、分配器、诸进出油管、回转油缸、

撑臂(升降)油缸、横臂伸缩油缸、机械手油缸构成，接

通电源后，机油泵工作，操纵分配器即可完成该抓草

机的回转、升降、横臂的伸缩、机械手的抓草、丢草工

作，该机还可靠三个地轮滚动移动其工作位置，可代

替蒸草池出草时的人力繁重体力劳动并可提高工作

效率8-10倍。

<REC>

<申请号>=CN90207444.X

<名称>=异形筛板

<申请（专利权）人>=上海造纸机械总厂沪光分厂;上海邬桥精密铸造厂

<发明（设计）人>=钱景行;赵振国

<申请日>=1990.07.20

<地址>=200060上海市普陀区安远路12号

<摘要>=本实用新型涉及片、板；或其它类似元件。适用

于造纸机械和食品机械中有一定浓度溶浆的筛选和

过滤，异形筛板在筛板面上制成各种尺寸规格的凹坑

凸台，以及圆形或缝形的筛孔，筛板为一不锈钢薄板，

可制成表面凹凸的平板、圆筒或各种弧形和曲面。这

样的筛板不仅可提高纸浆浓度，提高产量、节约用水，

并可提高筛选和过滤质量，对纸浆来讲能加剧浆料纤

维的疏解作用。

<REC>

<申请号>=CN90208102.0

<名称>=小型流化床离子交换装置

<申请（专利权）人>=龚曦临;冯骏

<发明（设计）人>=龚曦临;余昌辉

<申请日>=1990.05.31

<地址>=630044四川省重庆市沙坪坝区重庆大学松林村23号

<摘要>=本实用新型是一种小型流化床离子交换装置，由

流化床离子交换器、多用罐等部件组成。流化床离子

交换器的底部装有一锥形布水装置。多用罐的底部

装有一多孔布水板，多孔布水板上支撑有过滤吸附填

料。本实用新型具有结构简单、成本低、占地少、再生

与过滤，吸附和交换溶为一体，树脂用量少，再生液耗

量低等优点，适用于印染、造纸、化工、机械、环保和食

品等领域的软化水和除盐系统中，特别是小型热交换

器，生活锅炉理想的水处理设备。

<REC>

<申请号>=CN90210972.3

<名称>=液下泵

<申请（专利权）人>=博山液下水泵厂

<发明（设计）人>=朱洪敏;宋作金

<申请日>=1990.05.08

<地址>=山东省淄博市博山区域城镇南域城村

<摘要>=新型液下泵属于泵类。在结构上泵座与泵轴间

采用轴套、护轴套滑动摩擦副支承，叶轮由扭曲叶片、

背叶片、圆环形迷宫槽组成，泵座、泵体、泵盖、叶轮一

旦磨损可部分更换，采用段接管，易于系列化，增加潜

入抽送介质深度，该泵运转平稳，寿命长。可用于矿

山、电厂、钻井、造纸、纺织、城市环保等场合抽送浓

液、泥沙浆、阴沟污泥、人畜粪便、纸棉浆含有纤维性

渣物等。

<REC>

<申请号>=CN90213498.1

<名称>=锥型除渣器

<申请（专利权）人>=沈阳市东方聚氨酯制品厂

<发明（设计）人>=王剑秋;陈焕斌

<申请日>=1990.06.26

<地址>=110168辽宁省沈阳市东陵区五三乡浑河村五三供销社

<摘要>=本实用新型提供的是一种广泛应用于造纸、化工

领域中的锥型除渣器。它是以聚氨酯橡胶为主体材

质，上体与锥体段用法兰盘或螺纹联接。该除渣器不

仅在进料管和出料管的管壁内预埋着金属加固件，而

且在分段联接的锥体接口处也预埋钢套、钢箍。因此

它不仅具有透明、体轻、耐蚀、耐磨的优点，而且整体

联接性能好，装拆方便，使用安全，特别是锥体分段组

合的联接方式，使更换易损段变得更容易，因而提高

了除渣器的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN90214217.8

<名称>=高浓度磨浆机

<申请（专利权）人>=王立国

<发明（设计）人>=王立国

<申请日>=1990.08.12

<地址>=266041山东省青岛市沧口区商丘路35号造纸厂宿舍33号

<摘要>=本实用新型是由定盘、转盘、磨壳及进浆管等部

件构成用于造纸行业的磨浆机，其转盘为锥形柱体结

构，表面分三段铸有不同倾度，不同尺寸和螺旋角的

磨齿和磨沟，定盘为内空心锥形柱体结构，内表面铸

有磨齿和磨沟，定盘和转盘之间近而可调间距的磨浆

区；进浆管进入磨浆区段沿转盘转向侧面定盘上制有

进浆口，以保持进浆方向与转盘转向一致，使高浓度

纸浆受各种作用自动进浆和溢出至出浆管。该机磨

浆浓度高，结构简单，成本低，使用维护方便。

<REC>

<申请号>=CN90213983.5

<名称>=双锥式疏解机

<申请（专利权）人>=山东省郯城造纸机械厂

<发明（设计）人>=王熙;王自远;杨慕铎

<申请日>=1990.06.21

<地址>=276100山东省郯城团结路33号

<摘要>=本实用新型公开了一种双锥式疏解机，用于对造

纸浆料进行疏解，是一种造纸机械设备。采用了串联

双副带圆柱面的锥转子和定子构成疏解机构，中间设

置了扩散腔可使浆料分离扩散，达到匀散的效果。克

服了已知的疏解机效率低、质量差、耗能高等缺陷，具

有高效节能的好效果，适合在各造纸企业中推广使

用。

<REC>

<申请号>=CN90215336.6

<名称>=一种针刺生产用刺针

<申请（专利权）人>=周彬弟

<发明（设计）人>=张永年;闻欣祥;单炳奎;周彬弟;吴振嘉;褚佳华

<申请日>=1990.09.28

<地址>=上海市兰州路545号

<摘要>=针刺非织造布生产过程中，特别是无纬针刺造纸

毛毯生产中均采用工作段截面呈三角形的刺针，对经

纱的损伤较大。为避免或减小这种损伤，本实用新型

提出了工作段横截面呈橄榄形(棱形)的刺针。使用

后针刺非织造布，特别是无纬造纸毛毯的经向强力大

大提高，延长了使用寿命，提高了经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90214892.3

<名称>=膨化射流切换器

<申请（专利权）人>=四川省通江县造纸厂

<发明（设计）人>=王继恒;罗文光;阎双荣;黄明新;陈举

<申请日>=1990.08.30

<地址>=635000四川省通江县诺江镇壁山东路116号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸行业节能降耗的膨化

射流切换器。主要特点是在蒸煮锅出浆口设有膨化

射流罐、锥体集流室、射流箱、切换板等装置。蒸煮锅

不需降压卸锅、操作极为方便，提高蒸煮锅利用率

60％，降低碱耗2-4％，浆液收获率提高5％，大大减

少废气排放及噪声。

<REC>

<申请号>=CN90218149.1

<名称>=全封闭浆料闸阀

<申请（专利权）人>=阎福祥

<发明（设计）人>=阎福祥

<申请日>=1990.08.17

<地址>=475001河南省开封市城隍庙后街39号

<摘要>=一种供造纸、化纤、制糖、油料等行业输送管道上

用的浆料闸阀，主要由阀体，闸板及齿轮传动部分构

成，闸板采用搪瓷闸板，不仅成本低，而且耐酸碱和各

种腐蚀性能好，由于该阀为全封闭式，阀体上，下体之

间采用橡胶垫圈密封，橡胶垫圈与闸板之间为过盈配

合，所以，任一角度安装该阀均可实现不渗浆，不冒

浆，又由于可通过尺度标杆读出阀孔开启的大小，所

以能有效地控制，调节浆液的流量。

<REC>

<申请号>=CN90217736.2

<名称>=粘度介质输送泵

<申请（专利权）人>=刘志训

<发明（设计）人>=刘志训

<申请日>=1990.06.07

<地址>=116012辽宁省大连市西岗区振业街21号

<摘要>=本实用新型提供一种粘度介质输送泵，是适用于

食品、酿造、医药、石油、化工、水产、造纸以及化妆品

等行业用以输送粘度介质的输送泵。它是由外部设

有进出管口的泵体1、泵体1内装有可随偏心向上安

装在前轴承盖8与后轴承盖16中的主轴2在圆形

缸孔内作偏心旋转的转子11、转子11上装有若干个

可作径向位移及沿泵体1孔内壁滚动的滚柱13、转

子11两侧各装有由于转子11旋转而被滚柱轴14

带动旋转的密封侧板10及由电动机24通过联轴节

23驱动旋转的主轴2所组成。它效率高、耗电省、重

量轻、体积小、成本低、工作平稳、噪声低、进出通道可

任意正反转向、启动时不需要提前灌注介质，安装使

用灵活，是一种适用范围广有发展前景的粘度介质输

送泵。

<REC>

<申请号>=CN90218795.3

<名称>=装有微电脑的工业控制机的保护装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=汤一平

<申请日>=1990.08.29

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=本实用新型创造采用了半导体致冷、加热技术，

自动控温以及隔热防振等技术，使工业控制机外界环

境温度在-40℃以下或在+70℃以上或在温度变化较

大场合下，实际使用温度均保持在常温状态下工作，

并能使工控机有效地防止腐蚀性、大湿度气体以及粉

尘等有害物质的侵蚀，尚能使工控机在具有电磁干扰

辐射和振动冲击情况下可靠的工作。广泛适用于航

海、航空、野外、水泥生产、印染、造纸等环境条件恶劣

的许多技术领域中应用的工业控制机的保护装置。

<REC>

<申请号>=CN90219120.9

<名称>=气液混合能量交换消音减振节能器

<申请（专利权）人>=张培恒

<发明（设计）人>=张培恒

<申请日>=1990.09.27

<地址>=255020山东省淄博市第一轻工业局

<摘要>=本实用新型是用于制浆造纸工业中的气液混合

能量交换消音减振节能器，它由筒体、端板和液管组

成，筒体上设有进、出液孔，进、出气孔。本节能器替

代传统的混合装置，具备了气液混合、能量交换、消音

减振之功能，根据射流技术原理、微湍流原理、文丘里

管原理的特点而设计。不仅用于造纸工业中一次蒸

汽加热药液，二次蒸汽能源回收；液氯制备漂剂、气浮

法回收白水；好氧法处理中段废水等，还可以用于其

它行业中如食堂的汽打水、浴池的水加热等。

<REC>

<申请号>=CN90220256.1

<名称>=旋臂星轮无级变速器

<申请（专利权）人>=杨杰

<发明（设计）人>=杨杰

<申请日>=1990.09.10

<地址>=陕西省户县南关钓台路西一巷12号

<摘要>=本实用新型涉及一种无级变速器，这种变速器可

在停车或不停车状态下进行变速，可空载起动，并能

同原动机同轴联接。当输入轴转速为1500n/min，

输出轴转速0～614n/min，可广泛用于机床、造纸、

塑料、包装、印染、拔丝、运输设备等，需要转速稳定，

要求无级变速的一切场合。

<REC>

<申请号>=CN90222001.2

<名称>=纸机烘缸筒端盖

<申请（专利权）人>=天津轻工业学院

<发明（设计）人>=卞学询;苏培德;张东峻;苗德华;洪书庆

<申请日>=1990.10.17

<地址>=300222天津市大沽南路1038号

<摘要>=本实用新型涉及造纸机的干燥部，在造纸用的烘

缸筒的密封端盖外侧与保温铁板之间设置保温材料

层，用螺栓将带有保温材料层的保温铁板与烘缸的密

封端盖连接固定构成烘缸筒端盖，可以有效地防止纸

烘干过程中的热量损失。本实用新型结构简单，造价

低廉，效果显著，易于拆装和维修。

<REC>

<申请号>=CN90223334.3

<名称>=油载热体加热器

<申请（专利权）人>=刘建亮

<发明（设计）人>=刘建亮

<申请日>=1990.11.03

<地址>=116031辽宁省大连市甘井子区王家桥公路2号楼1-2号

<摘要>=本实用新型提供一种油载热体加热器，是适用于

石油、化工、造纸、橡胶、塑料、纺织、印染、食品、油脂

及木材建材加工等领域使用的加热及干燥的专用设

备。它是由装有往复式炉排的燃煤炉1与在其炉膛

内安装的由左右集箱前后联箱和多排小口径管子组

合成的可进行导热油多往复流程强制循环卧式盘管

结构的加热器体16所组成。本实用新型具有低压

高温的特点，它消耗钢材少、热效率高、制造成本低、

基建费用省、运用安全可靠、维修简易。

<REC>

<申请号>=CN90224252.0

<名称>=一种除渣器喷头

<申请（专利权）人>=桐庐县尼龙配件厂

<发明（设计）人>=周成根;施兆昌;徐早红;周美根

<申请日>=1990.11.21

<地址>=311504浙江省桐庐县富春江镇沙湾村

<摘要>=一种除渣器喷头，属于一种机械配件，特别适用

于造纸工业使用的除渣器喷头，该喷头主要由锥形喷

头体组成，设计人根据喷头的使用特点，综合现有除

渣器喷头的优点，在喷头体头部出口处镶嵌一喷嘴嵌

件，喷嘴嵌件由耐磨、光滑性能较好的高铝陶瓷制

成。所述的除渣器喷头结构简单、价格低廉，耐磨、光

滑性能优于目前各同类产品，使用寿命大大延长。

<REC>

<申请号>=CN90224529.5

<名称>=复卷机

<申请（专利权）人>=常州轻工机械厂

<发明（设计）人>=张才良;张炽扬;华辛刚

<申请日>=1990.12.08

<地址>=江苏省常州市航运路246号

<摘要>=本实用新型为一种造纸机械中的复卷机，其特征

是纸幅张力控制装置由张力控制执行器(2)，张力传

感器(3)及半径传感器(7)；或由张力控制执行器(2)，

半径传感器(7)所构成，它能稳定地控制纸幅张力，并

且使纸幅张力随着卷纸纸筒直径增大而减少，使成品

纸卷均匀，达到里紧外松的优质纸卷。而且，复卷机

的价格较低，为国外同类性能复卷机价格的

1/40-1/50。

<REC>

<申请号>=CN90225285.2

<名称>=螺旋管质量流量计

<申请（专利权）人>=梁基栋

<发明（设计）人>=翁军;彭志强;刘伟鸿

<申请日>=1990.12.04

<地址>=100088北京市海淀区蓟门里小区南6楼2门201

<摘要>=由于该螺旋管质量流量计采用螺旋型传感管对

称结构，并在传感管与平衡框架之间分别设有振动器

和信号接收器，在与相应的电子仪表线路配套使用时

可实现对流体的质量流量的测量；并具有体积小，对

称振动的特点。这种质量流量计结构简单，便于制

造、使用和维护，广泛适用于石油化工、医药、造纸、食

品等工业中的质量流量的测量。

<REC>

<申请号>=CN90226839.2

<名称>=纸张匀度测定仪

<申请（专利权）人>=吉林造纸厂科学技术研究所

<发明（设计）人>=李德库;洪钧;李永奎

<申请日>=1990.12.21

<地址>=132002吉林省吉林市昌邑区林荫路9号

<摘要>=本实用新型涉及的纸张匀度测定仪是用于造纸

行业检测纸张匀度的测量仪器。主要包括显示部分；

或按纸张匀度定义完成运算并以数显、打印形式输出

的、计算机控制部分，其特点是本测定仪还具有由输

出平行光束的光源部分，以及在光源输出的平行光束

的光轴上设置的光电转换器而构成的测试部分。这

种依据相对测量理论，应用数据统计处理的方法，采

用光电结构形式构成的纸张匀度测定仪，实现了用数

字定量评价纸张匀度。

<REC>

<申请号>=CN90226658.6

<名称>=筛选网

<申请（专利权）人>=陈肇和

<发明（设计）人>=陈肇和

<申请日>=1990.12.28

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种筛选网。主要是在造纸过

程中处理纸浆使用的筛选网，这种筛选网装置于细滤

机中使用，当粗滤机处理过的纸浆进入细滤机后，细

滤机中心的转子开始搅动纸浆，使纸浆受离心力的作

用流过转子外周的筛选网，在本实用新型中筛选网的

滤槽是顺着转子的转动方向斜向排列，因此，受转子

搅动的纸浆颗粒，将沿斜切方向通过滤槽而成为线性

流通，使流通更顺畅，并减少阻塞，大大地减少了发动

机的动力损耗。

<REC>

<申请号>=CN91201755.4

<名称>=抗堵塞浓浆泵

<申请（专利权）人>=湖北省天门市天宝工业公司工业泵厂

<发明（设计）人>=李忠凭

<申请日>=1991.01.26

<地址>=431722湖北省天门市多宝镇关庙街6号

<摘要>=本实用新型涉及一种抗堵塞浓浆泵，它是由输入

口壳体(1)，泵壳(3)，叶轮(4)，承封体(6)，泵轴(12)，

电机支架(13)等组成，叶轮(4)旋转时产生吸力将浓

浆吸入泵体，浓浆在壳体(3)的蜗室内获得动能后输

出。其特点是叶轮出口宽，流道畅通，抗堵塞，体积

小、无泄漏、功耗低、泵运行前不需灌引水，安装维修

方便，适用于油田、矿山、轻工、造纸、食品、建筑工程

及环境恶劣场合使用，且易于实现泵房，野外作业的

自动化控制。

<REC>

<申请号>=CN91202036.9

<名称>=纤维标准解离机

<申请（专利权）人>=长春市小型试验机厂

<发明（设计）人>=韩少林;薛崇昀;王者兴

<申请日>=1991.02.07

<地址>=130052吉林省长春市宽城区凯旋路46号

<摘要>=一种用于测定造纸纤维质量的配套设备，纤维标

准解离器，可以将要检测的纸和纸浆在水中疏解为单

根纤维，便于下一步检测。解离中最大限度地保持了

纤维的原来面貌和性质不变。符合造纸工业生产和

科研工作的要求，经轻工业部批准后，即列入纸和纸

浆纤维的标准检测设备。

<REC>

<申请号>=CN91203147.6

<名称>=一种造纸工业用的液体真空吸引罐

<申请（专利权）人>=轻工业部武汉设计院

<发明（设计）人>=章惠民;区维扬

<申请日>=1991.02.28

<地址>=430060湖北省武汉市武昌首义路176号

<摘要>=一种造纸工业用的液体真空吸引罐，由吸取管与

贮液池相通，输出管与受动力机驱动的液体输送泵配

接，采用了装有注水管和排气管的真空吸引罐，其安

装在吸取管与液体输送泵之间，通过上述配装，共同

组织一个安全可靠的液体输送系统。本实用新型的

优点是，制造容易、安装方便、操作安全，克服了现有

设备的不足，适用于造纸工业的白水、纸浆输送系统，

也同样适用于其他行业的液体输送系统。

<REC>

<申请号>=CN91203256.1

<名称>=自动稳速无级变速器

<申请（专利权）人>=孙怀录;张吉利;张永裕;于大元

<发明（设计）人>=孙怀录;张吉利;张永裕;于大元

<申请日>=1991.03.02

<地址>=陕西省咸阳市人民西路49号西北轻工业学院自控系

<摘要>=本实用新型涉及一种自动稳速无级变速器。现有的齿链式无级变速器可以减速而提高扭

矩。可以无级调速，但它不能自动稳速。本实用新型

给出了一种能够自动稳速的无级变速器，它由齿链式

无级变速器、差速器、转速反馈装置和转速比较器构

成，能将自动稳速、减速和无级调速有机的结合在一

起，而且调速方便、稳速精度高，它可以广泛应用于造

纸、纺织、玻璃、塑料和轧钢机械等行业中。

<REC>

<申请号>=CN91203430.0

<名称>=用于筛选机的圆筒形筛板

<申请（专利权）人>=邱俊雄;林景湖

<发明（设计）人>=邱俊雄;林景湖

<申请日>=1991.03.12

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及造纸用筛选机的圆筒形筛板。

在圆桶形筛板上均匀对称地径向分布成排的带凹槽

狭孔，该狭孔与筒壁垂直，在其进料面一侧的横截面

具有倒等腰梯形凹槽，在出料面一侧的横截面具有正

等腰梯形加长方形凹槽，两梯形凹槽之间有使孔贯通

的狭孔。在筛板进料面上的倒等腰梯形可增加筛板

表面积及产生涡流，使料浆易于流出，出料面上的设

计可使纤维易于滑出，从而提高出料量，经济效益

高。

<REC>

<申请号>=CN91203545.5

<名称>=可调式排渣嘴

<申请（专利权）人>=孙广

<发明（设计）人>=孙广

<申请日>=1991.03.16

<地址>=050031河北省石家庄市谈固小区5-2-203

<摘要>=一种改进的可调式排渣嘴，它由基座，嘴体及螺

母所组成，改进后的嘴体利用若干弧形叶片环排成一

个圆台状筒体，调节螺母的上下位置，可以很容易改

变嘴体口径的大小，从而将堵塞物排降。排渣后的嘴

体，也可迅速恢复原位，本新型结构简单，除可在新产

品上安装外，可广泛更换现有造纸行业除渣器上的排

渣嘴。

<REC>

<申请号>=CN91206047.6

<名称>=热气垫烘干装置

<申请（专利权）人>=李玉龙

<发明（设计）人>=李玉龙;李忠昭

<申请日>=1991.04.10

<地址>=710300陕西省户县西环路北段9号

<摘要>=本实用新型属于一种复合材料的生产加工过程

中的烘干装置，尤其适用于铝箔复合机中的烘干装

置。目的是提高烘干质量和提高烘干热效率，降低成

本，简化机构，并扩大烘干用途范围。主要结构是机

架10固定鼓风机5和烘干箱，出风仓7中的顶板3

是带有通孔或通槽的弧形拱板。主要优点是：热风循

环使用，并以一定的流量均匀烘干被烘干物，提高热

效率、降低能耗，适用于各种软包装材料的烘干，广泛

应用于铝箔纸、印染、纺织和造纸等行业中。

<REC>

<申请号>=CN91205740.8

<名称>=双秤砣称重装置

<申请（专利权）人>=北方工业大学

<发明（设计）人>=李连升

<申请日>=1991.04.12

<地址>=北京市石景山区西黄村

<摘要>=本实用新型涉及物料的称重装置，特别是用于造

纸、食品自动包装生产线上的称重装置。本实用新型的特征是在一个秤杆上置入主副两

个秤砣，副秤砣与秤杆配合的开口上方有一椭圆形长

方孔，孔内有支承副称秤的支承杆。由于采用上述措

施，该称重装置具有称量精度高、结构简单、操作方

便、用途广泛等优点。

<REC>

<申请号>=CN91206535.4

<名称>=砂轮磨盘

<申请（专利权）人>=叶永丰

<发明（设计）人>=叶永丰

<申请日>=1991.04.18

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇解放街259号

<摘要>=本实用新型涉及造纸打浆专用工具，特别是与圆

盘磨打浆机配套使用的砂轮磨盘、形状如法兰盘状，

中间有一圆孔，圆环上有安装孔，其特征是整体分为

托盘和磨石两大部分，且两者之间用粘接剂粘接，托

盘上有紧固连接孔。磨石由金钢砂制成块状或圆环

盘状，块块拼合或圆环盘状，整体与托盘紧固连接。

具有打浆效率高、效果好、耗电省、使用寿命长，能提

高纸张的拉力强度和白度，是目前比较先进的造纸打

浆专用工具。

<REC>

<申请号>=CN91208209.7

<名称>=阻火阀

<申请（专利权）人>=哈尔滨飞机制造公司

<发明（设计）人>=王竟;杨福生;伞思成;毛忠发;林永刚

<申请日>=1991.05.22

<地址>=150066黑龙江省哈尔滨市平房区窑地

<摘要>=一种安装在有粉尘作业又容易产生火灾的除尘、

通风或空调管道系统内的阻火阀，由光电感应、电磁

操纵和管道组成，其特点是：高敏感应器组件位于感

应进风的阀外壳内，整个感应控制部分处在进风口和

连接管道之内；阀动作部分包括阀动作的阀外壳，可

封闭出风口的阀门和带动阀门动作的电磁元件组

成。它能在火燃发生后0.15秒时间内，能自动快速

关闭电源和阀门，可广泛用于棉纺、麻纺、化纤、造纸、

烟草和粮食加工作业的粉尘作业管道，有效地防止火

灾发生，且性能安全可靠，连锁性强。

<REC>

<申请号>=CN91208181.3

<名称>=废纸再生造纸机械与设备

<申请（专利权）人>=金明

<发明（设计）人>=金明

<申请日>=1991.05.20

<地址>=473000河南省南阳市卧龙乡刘洼小学校

<摘要>=本实用新型公布一种废纸再生的造纸全套设备，

其特征是纸机的烘缸加热不用蒸汽，而是用加热炉加

热载热体(油或水)，用泵泵入烘缸，使烘缸达到需要

的温度，然后返回加热炉，循环进行，而加热炉排出烟

气余热作热风罩的热源。制浆设备是水力碎浆机制

粗浆，旋离筛制精浆，结构简单，最大限度地保持了废

纸的原纤维，因使用材料是废纸，不存在污染环境问

题。全套设备简便合理，操作安全，节能省水，占地

小，造价低，并可根据产品需要所配置系列化机组，是

工厂、乡镇企业和家庭办造纸厂的新型设备。

<REC>

<申请号>=CN91210564.X

<名称>=多用卷纸芯

<申请（专利权）人>=刘元福;吴成玉;郭凌汾;吴成国

<发明（设计）人>=刘元福;吴成玉;郭凌汾;吴成国

<申请日>=1991.05.13

<地址>=116415辽宁省庄河县栗子房镇

<摘要>=本装置为一种造纸工业圈筒纸内包装器具，其结

构由内支承管架，三瓣管和双锥形弹簧卡套三部分组

成，内支承管架是里面为圆形内管，内管外两端套有

导向槽法兰盘和固定锁片，外层为三瓣管，内壁装有

加强筋，在导向槽法兰盘外装有拉伸弹簧，与加强筋

的伸出头联接，使用将双锥形弹簧卡套从两端伸入，

形成卷纸支架，不用卡套拿出，其优点：结构简单、制

作方便、可循环使用、成本低、适合各类圈筒纸生产厂

家使用。

<REC>

<申请号>=CN91210961.0

<名称>=真空发生器

<申请（专利权）人>=东北工学院

<发明（设计）人>=郑洪生;董哲

<申请日>=1991.07.29

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路一段一号

<摘要>=本实用新型属于一种真空发生器，由阀体、喷嘴、

收缩孔、喉孔、扩张孔和吸气口组成，在阀体内设有收

缩孔、喉孔和扩张孔，在靠近收缩孔的一侧阀体上装

有一喷嘴，收管孔，喉孔、扩张孔和喷嘴有同一条轴线

上，阀体内在喷嘴与收缩孔的一侧设有吸气口。工作

时由高压气源经喷嘴向阀体内喷射气体，在吸气口内

便产生真空，通过吸盘便可吸起工件。本实用新型结

构简单，加工容易，体积小，重量轻，成本低，真空度较

高，耗气量小，寿命长，可广泛应用于电子、轻工、食

品、造纸、印刷等行业。

<REC>

<申请号>=CN91211264.6

<名称>=全浮动双盘磨浆机

<申请（专利权）人>=淄博轻工机械厂

<发明（设计）人>=陈金湘

<申请日>=1991.02.13

<地址>=256402山东省淄博市桓台县田庄镇

<摘要>=本实用新型是一种用于制浆造纸工业中的连续

打浆设备。利用空气的可压缩性，在固定磨盘组与磨

体壳之间和固定磨盘组与进退刀移动座之间增设充

气气胎，使固定磨盘组在浆液的压力作用下，可作自

由浮动，从而保证了磨浆机工作时，旋转磨盘与固定

磨盘组始终处于稳定平行状态，解决了现有技术中因

制造、装配及磨损而造成的盘面不平行误差而引起的

弊病。该实用新型结构简单、工作可靠、延长磨盘使

用寿命、提高打浆质量。

<REC>

<申请号>=CN91212725.2

<名称>=BODs测试仪

<申请（专利权）人>=郭敬慈

<发明（设计）人>=郭敬慈

<申请日>=1991.05.24

<地址>=410004湖南省长沙市井湾路湖南环保学校内

<摘要>=BODs测试仪属于一种由紫外光扫描峰面积测

定有机废水污染强度的测试仪器。本测试仪由紫外扫描，高速离心，曝气培养和温

度控制器等几个部分组成，在30—32℃温度条件下，

曝气培养2—4小时后进行紫外光扫描，得出峰面积

即可求出BODs值，使用本仪器彻底解决了BODs

测定仪存在的测试时间长，以及在密闭装置中测试不

能真实反映有机废水的污染程度等问题，同时对难降

解废水的降解率可达40-55％，因此适宜于测定印

染、麻纺、造纸、农药、焦化等废水，而且技术易掌握，

误差可消除，因此环境、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN91215639.2

<名称>=无压力高温载热体燃煤加热炉

<申请（专利权）人>=曹鹏德

<发明（设计）人>=曹鹏德

<申请日>=1991.07.02

<地址>=200070上海市沪太路651弄4号21室

<摘要>=本实用新型属于用煤作燃料的载热体加热器的

一种无压力高温载热体燃煤加热炉。主要用于纺织、

化工、建材、机械造纸、食品等方面的热定型、热溶、培

烘、烘燥等。本新型载热体介质直接置于锅体内、锅

体内载热体介质里置有通过烟火的分为两层排列的

烟管、锅体顶端有排空管，侧面有热油出口，还设有回

流管，炉膛内有锅炉保护圈、上升管、下降管、集箱管

等，它具有锅内气压与锅外气压平衡，使用安全，遇到

突然停电停泵不会发生事故，热效率高，节约能量等

优点。

<REC>

<申请号>=CN91216256.2

<名称>=新型电热装置

<申请（专利权）人>=李芷萍;张铖

<发明（设计）人>=张铖;刘宇琦

<申请日>=1991.06.20

<地址>=100038北京市复兴路12号有色院宿舍3栋2门11号

<摘要>=本实用新型是一种电热装置，主要由导电体，控

制器组成。接通电源，通过控制器使导电体内产生热

量，达到加热的目的。绝缘层既防止触电又起到保温

作用。它具有结构简单，无明火，热转换效率高，节省

能耗等优点。广泛用于食品、化工、造纸、医药卫生、

粮食储运、电子、建材等各个行业。

<REC>

<申请号>=CN91217079.4

<名称>=高浓水力碎浆机的转子

<申请（专利权）人>=毛似柏

<发明（设计）人>=毛似柏

<申请日>=1991.06.25

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路33号轻机研究所

<摘要>=一种造纸碎浆机的转子，它可用作处理废纸及浆

板的高浓水力碎浆机的转子。本实用新型解决了常

规型水力碎浆机在低浓度下碎解时间长、耗用的汽、

电、药剂多，并且筛孔堵、设备占地大，以及剥离出来

的油墨或薄膜粒度过细的问题。在转子上安装刀盘

和改变螺旋叶片的形状之后使碎解浓度高达14％、

碎解时间缩短20％、能耗减少20％、汽耗降低15％、

化学药剂节约10％，并且筛孔畅通，剥离下来的油墨

成粗粒、薄膜呈大片或整片。

<REC>

<申请号>=CN91217080.8

<名称>=扁圆形多管喷射式废纸脱墨浮选机

<申请（专利权）人>=毛似柏

<发明（设计）人>=毛似柏

<申请日>=1991.06.25

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路33号轻机研究所

<摘要>=一种浮选机，特别是造纸领域内使油墨同纸浆纤

维分离的废纸脱墨浮选机。本实用新型浮选机解决

了同容量浆液所拥有的浮选表面积小，油墨粒子不能

在浆液中迅速上浮和迅速排去的问题，扁圆形多管喷

射式废纸脱墨浮选机的槽内带有多个偏置的文丘里

喷射管，在管的出口处与导流环之间安装了可调偏心

距的偏心机构，并且在槽底侧备有一个能使串联使用

中的浮选机液面自动平衡的孔。用于纸浆脱墨浮选

时效果好，效率高并且能耗省。

<REC>

<申请号>=CN91219003.5

<名称>=挠性可调轴承座

<申请（专利权）人>=飞行试验研究院

<发明（设计）人>=李顺安;张开明

<申请日>=1991.07.31

<地址>=陕西省西安市阎良区73信箱科技管理处

<摘要>=本实用新型是用于纺织，造纸、包装璜机械等安

装辊、轴的柔性轴承座。具有挠性可调两大特点，不

仅可用做挠性轴的轴承座，解决因纸的张力不均造成

分切收卷不良的现象，而且平行度、水平度(或同心

度)、灵活度要求较严的辊、轴的轴承座，方便可调，易

于装配。

<REC>

<申请号>=CN91218812.X

<名称>=倒卷切管机

<申请（专利权）人>=陕西户县中工机器厂

<发明（设计）人>=杨杰

<申请日>=1991.07.29

<地址>=陕西省户县钓台路29号

<摘要>=本实用新型涉及一种倒卷切管机，该机可将纸

张，及塑料薄膜，在分切卷盘过程中产生的收卷不齐，

大小不一的废品，重新分切、倒卷，可达到收卷紧密，

卷盘平整，并可在该机分切不同规格的纸管，该机独

特的设计了离合机构，可使倒卷，切管同时进行，也可

单独操作，可广泛用于包装、造纸、塑料及需分切纸管

的行业。

<REC>

<申请号>=CN91218834.0

<名称>=往复浆磨

<申请（专利权）人>=陈甲申

<发明（设计）人>=陈甲申

<申请日>=1991.07.22

<地址>=461100河南省许昌县邓庄乡十里庙

<摘要>=一种往复浆磨，由滤网、环片叶轮组、支撑圈等基

本件重叠组合而成。所有机芯部件的外围与机壳内

壁之间都有不同的通道相连，其中一个滤网把整机内

的空间分上下两部分。本实用新型磨浆成品纯度高、

出浆效率高、粒度均匀、节约能源，能有效的解决原料

中坚硬杂质对设备的磨损问题和加工过程中的脱水

问题。本实用新型兼有蒸煮作用，可加快化学漂剂的

反应速度。本实用新型体积小、重量轻、尤其适用于

小型造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN91219521.5

<名称>=一种盘磨片

<申请（专利权）人>=云南工学院

<发明（设计）人>=李之禄;张梅君;陈方;林宏周;李全喜

<申请日>=1991.07.30

<地址>=云南省昆明市环城东路

<摘要>=本实用新型涉及一种盘磨片，属制浆造纸设备领

域。本盘磨片由三块扇形磨片组成，该扇形磨片上均

匀地布置有三圈不同齿距、形状的斜齿。该扇形磨片

经铸造、机加工等工序成型。本实用新型具有噪音

低、耗电少，能广泛适用于针叶木厚壁纤维的打浆等

优点。采用该盘磨片后，能提高打浆能力，提高纸袋

纸的产量、质量和等级。

<REC>

<申请号>=CN91221170.9

<名称>=造纸机烘缸及大直径内外圆工件磨光用磨床

<申请（专利权）人>=余忠

<发明（设计）人>=余忠

<申请日>=1991.11.19

<地址>=411100湖南省湘潭市江麓湘潭表面技术研究所

<摘要>=本实用新型公开一种能在造纸生产线的烘缸平

台上对有伤痕的旧烘缸进行现场磨光修复的专用磨

床。同时对其它大直径内外圆工件都能进行现场磨

光，解决了现有技术中须将造纸机烘缸拆卸长途运送

到专门工厂用特制的磨床才能磨光修复的技术难

题。现场磨光方便，避免拆卸、吊装、运输、重新安装

的耗资耗力，大大减少停工时间损失。不拆不运现场

磨光修复。结构简单，磨光方法新颖。由床体部分、

传动部分、磨头部分构成。

<REC>

<申请号>=CN91225559.5

<名称>=卷烟纸透气度处理设备

<申请（专利权）人>=张靖

<发明（设计）人>=张靖

<申请日>=1991.09.21

<地址>=721300陕西省宝鸡县虢镇宝鸡县科委科技开发中心转

<摘要>=卷烟纸透气度处理设备是利用空间游离电子在

雪崩前期击穿打孔，并且其透气度可任意调节，对抗

张力强度无明显影响，还可增加成品烟的燃烧度，从

而减少集油含量，其电子打孔控制器由光控脉冲电

路、单稳态电路、推动放大电路、开关电路、定量分配

升压电路、分组电源、光孔盘、打孔电极等构成。其结

构设计新颖简单、造价低、耗电少、自动化程度高、易

于与流水线微机配套的优点，并可随机用到造纸生产

线上，烟厂卷烟生产线的末端、切纸机上、织布厂生产

线上等。并适用于不同厚度，不同质量的纸或布打

孔。

<REC>

<申请号>=CN91225388.6

<名称>=四叶螺旋线状湿式罗茨真空泵

<申请（专利权）人>=浙江省平阳县万达起重工程设备厂

<发明（设计）人>=陈芝鹤

<申请日>=1991.09.22

<地址>=325401浙江省平阳县敖江镇南门街105号

<摘要>=本实用新型涉及流体机械中的真空泵类，特别是

四叶螺旋线状罗茨真空泵。由轴、前侧盖、前轴承座、

泵体、后轴承座、后侧盖、主动齿轮、从动齿轮、主动转

子和从动转子组成。其特征在主从动转子为四叶螺

旋线状，螺旋角14°～17°，互相啮合，其压力角为

35°～45°。工作时，极限真空达2.00×10<SUP>4</SUP>Pa，抽速

率达6m<SUP>3</SUP>/min。功效高、耗电省、寿命长，运转平

稳，可广泛用于石油、造纸、化工、印染、电缆、食品等

行业的真空脱水与管道油液压送。

<REC>

<申请号>=CN91225661.3

<名称>=除垢式锑电极

<申请（专利权）人>=钦州市技术监督局

<发明（设计）人>=朱成开

<申请日>=1991.09.10

<地址>=535000广西壮族自治区钦州市标准计量局

<摘要>=一种测量流体pH值的除垢式锑电极，其锑块电

极、固体参比电极和温度补偿电极被特种灌封胶灌封

为一体，三个电极的下端面突出在灌封体下端面外的

同一平面上。电极中的玛瑙刮刀对三个极同时除垢，

保证了测量电极工作精确可靠，在糖厂可以连续15

天在线进行不间断检测和自控pH值。本装置同样

适用于食品、造纸等行业管道设备pH值的自动检测

控制。

<REC>

<申请号>=CN91228675.X

<名称>=异形筛板

<申请（专利权）人>=吴东利

<发明（设计）人>=吴东利

<申请日>=1991.11.21

<地址>=102600北京市大兴县黄村韩园子北京市腾飞筛板制品厂

<摘要>=造纸工业中筛选纸浆用的异形筛板，孔形为“＜”

形、“C”形和“S”形，孔深形状似喇叭形。比现有筛板

的强度高，能抗撕裂，开孔率高，出浆率高。

<REC>

<申请号>=CN91231070.7

<名称>=无油旋转接头

<申请（专利权）人>=无锡县特种阀门厂

<发明（设计）人>=胡元宏;胡鸣宏

<申请日>=1991.12.21

<地址>=江苏省无锡县

<摘要>=无油旋转接头是以流体加热、冷却或转递给运动

设备的重要配件，适用于化工、印染、针织、橡胶、化

纤、塑料、造纸等行业。本实用新型用无油滑动轴承替代滚珠轴承，彻底

消除了注润滑油的滴、漏现象，又从整体结构上作了

合理的调整，提高了密封性能，基本上消除了旋转接

头的经常发生的输汽、液“滴、漏、冒、跑”现象，起到了

节能和减少污染的作用，且造价低，操作方便、可靠。

<REC>

<申请号>=CN91231663.2

<名称>=纸浆复式除渣装置

<申请（专利权）人>=淄博轻工机械厂桓台分厂

<发明（设计）人>=黄树智;张培恒;史希水;王洪都

<申请日>=1991.12.13

<地址>=256402山东省淄博市桓台县田庄镇

<摘要>=本实用新型属于造纸工业中的纸浆除渣装置。

它由一段柱形除渣器，二段锥形除渣器，以及与其相

连通的射流抽渣器，抽气分离器和排渣器组成。浆料

在一段除渣后所剩余的浆渣及部分良浆，经射流抽渣

器分别进入抽气分离器、二段除渣器及排渣器、良浆

从再处理中被收回，浆渣被分为轻、中、重三级，由终

端排渣器排出。该实用新型采用过程封闭和复式组

合的方式，结构合理、性能好，达到了纸浆净化效率

高、动力消耗低，纤维流失少的目的。

<REC>

<申请号>=CN91232019.2

<名称>=新型双转子异步电动机

<申请（专利权）人>=罗焕勇

<发明（设计）人>=罗焕勇;罗茂文;罗焕英;鲍云鹏;唐建元;白羽;孙平

<申请日>=1991.12.03

<地址>=450007河南省郑州市建设路河南省纺织设计院

<摘要>=新型双转子异步电动机。本装置属于交流电机技术领域。一种主要由定子、半截异步转子、半截磁分路同

步转子及转轴构成的异步电动机，本装置特征是转轴

采用复合轴而消除了轴内热源，使上述电机实用化。

本电机适用于矿山、纺织、印染、化工、电缆、造纸、建

筑、塑料及水泥等行业，尤其是矿井及锅炉的风机，纺

织厂的空调机，各类的泵，送料机，振动器…等等设备

上。

<REC>

<申请号>=CN92203694.2

<名称>=分体式气动疏水装置

<申请（专利权）人>=杨富

<发明（设计）人>=杨富

<申请日>=1992.02.27

<地址>=525000广东省茂名市文冲口合成纤维厂仪表室

<摘要>=分体式气动疏水装置，主要由量筒[2]，差压变送

器[4]，气动调节阀[9]，引出管[3]、[6]和气管[5]、[7]组

成，利用量筒内液位的差压信号转换输出控制信号，

驱动调节阀疏水。设计合理，控制机构简单，汽液鉴

别准确，动作灵敏，安全防爆性能好，使用寿命长，节

约热能效果明显，适用于石油、化工、纺织、造纸、制糖

等行业应用。

<REC>

<申请号>=CN92205437.1

<名称>=防水蒸汽结露复合板

<申请（专利权）人>=南昌有色冶金设计研究院;南昌市水利综合开发公司

<发明（设计）人>=周庆平

<申请日>=1992.03.25

<地址>=330002江西省南昌市八一大道1号

<摘要>=一种适用于纺织、造纸等行业高湿车间屋顶内面

(顶棚)的防水蒸汽结露复合板，该复合板由高密度独

立气泡45倍以上有机发泡体基层和防蒸汽渗透层

构成基本结构，根据使用场合之特殊要求，基本结构

的复合板上可增加防辐射热层、防渗透层或金属导热

层。本复合板科学地将有机材料，无机、金属薄膜复

合在一起，使之成为具有保温、防蒸汽渗透、防腐蚀及

防结露之特点的新型板材，可广泛适用于任何气温，

任何相对湿度的车间顶棚，具有很好的经济效益和社

会效益。

<REC>

<申请号>=CN92204680.8

<名称>=新型水泥包装袋

<申请（专利权）人>=陈所利

<发明（设计）人>=陈所利

<申请日>=1992.03.17

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区建平头道20号

<摘要>=本实用新型水泥包装袋降低了袋装水泥的破损

率，降低了木浆纸的消耗量，替代了乙烯编织袋。选用材料及主要结构：一层木浆纸上对称均布麻

线缠绕的网络，再加一层草浆纸，各层之间由粘合剂

粘接的复合结构，复合成型强度提高，密封性增强，降

低破损减少污染。主要材料资源为当年速生的草本植物麻，即用麻

制成的麻线和一层木浆纸一层草浆纸，表面印刷性

好，可回收造纸，回收性好。

<REC>

<申请号>=CN92206228.5

<名称>=多腔横流式高效料浆磁选机

<申请（专利权）人>=江西省景德镇市鹅湖机械厂

<发明（设计）人>=张建平;万根生

<申请日>=1992.03.27

<地址>=333409江西省景德镇市鹅湖镇

<摘要>=本实用新型属于一种料浆磁选机械设备，它可广

泛适用于陶瓷、电瓷、建材和造纸等工业领域，能对各

种料浆进行高效率的除铁作业。该机由工作腔、导磁

板、励磁线圈、磁轭及操作控制系统等所组成。其要点

是：导磁板采用了三块圆缺状和8-10块双圆缺状导

磁板，圆缺状和双圆缺状导磁板交叉组配将工作腔分

隔成三个截面呈弓形的浆室，即采用一腔多室(多腔)

横流结构形式。为了便于冲洗排渣，该机还增设了一

套操作联动机构等。  本实用新型与现有技术相比：其除铁效果得到了

明显地提高，它具有良好的除铁—冲洗—排渣综合使

用性能。

<REC>

<申请号>=CN92206272.2

<名称>=塑料磨盘

<申请（专利权）人>=叶永丰

<发明（设计）人>=叶永丰

<申请日>=1992.03.29

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇解放街259号

<摘要>=本实用新型涉及造纸打浆专用工具，特别是与圆

盘磨浆机配套使用的塑料磨盘，呈圆形盘状，中间有

一圆孔，周围圆环上有安装孔，整体分为金属托盘和

磨石两大部分。其特征在于磨石是由塑料制成表面

成多孔多槽状的块块，块块之间和与托盘之间采用胶

粘连接与螺钉通过安装孔固定连接。具有重量轻，可

大幅度降低电耗，使用寿命长，噪音小，并在磨浆过程

中能保护纤维长度，从而大大提高纸张的拉力强度与

纸张质量，加快抄纸速度，提高纸的产量。

<REC>

<申请号>=CN92208810.1

<名称>=一种制动电磁调速电动机

<申请（专利权）人>=河南电动工具调速电机厂

<发明（设计）人>=田清林;段鹤松;王太喜;范慧兰

<申请日>=1992.04.28

<地址>=453000河南省新乡市新获路一号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型的电磁调速电动机，

它是在电磁调速电动机的延伸的输出轴上，在滑差离

合器和测速大电机之间，安装一磁粉制动器。本制动

电磁调速电动机制动时间短，可以准确控制停车位

置，点动方便，定位准确，克服了一般电磁调速电动机

停车时间长、停车位置不准确的缺点。特别适用于化

工、冶金、印染、印刷、造纸、塑料等行业。

<REC>

<申请号>=CN92210739.4

<名称>=橡胶空气弹簧

<申请（专利权）人>=丹东市橡胶二厂

<发明（设计）人>=赵蕰芝;韩盛祥;李志敏

<申请日>=1992.04.21

<地址>=118009辽宁省丹东市振安区浪头街352号

<摘要>=本实用新型是以橡胶及其纤维骨架材料制成的，

以空气为介质，用于平衡、缓冲、传递压力，减振的橡

胶空气弹簧，包括有至少一个曲鼓2，两端设有用于

与封头联接的法兰盘4，是一回转形筒体，法兰盘外

缘设有紧固凸缘5，和加强金属线圈6，其具有结构简

单，通用性强，密封联接性能好，安装方便的优点，特

别适用于造纸、印染、纺织、化工等机械设备使用。

<REC>

<申请号>=CN92211594.X

<名称>=柱锥形玻璃钢高效除渣器

<申请（专利权）人>=山东邹县玻璃纤维厂玻璃钢分厂

<发明（设计）人>=娄元启;高延喜

<申请日>=1992.04.09

<地址>=273500山东省邹县农坛路14号

<摘要>=本实用新型柱锥形玻璃钢高效除渣器属于造纸

行业净化设备的除渣器。它是由上端设置圆柱筒法

兰和法兰与出浆管由螺栓和弹簧垫与螺母压紧固定，

上端设置锥形接管法兰与锥形进浆管，上端为圆柱形

筒，下端设置锥形筒，下端底部设置排渣嘴由压紧螺

母固定，整体为柱锥形状玻璃钢构成。本实用新型结

构简单，除渣彻底，强度高，重量轻，安装使用方便，耐

腐蚀抗微生物，耐酸碱抗氧化，内壁光滑，排渣嘴较

大，使用寿命长，成本低效率高。

<REC>

<申请号>=CN92212512.0

<名称>=带限位装置的铁丝扭扣机

<申请（专利权）人>=湖南省南县造纸厂

<发明（设计）人>=刘建中

<申请日>=1992.03.31

<地址>=413200湖南省南县

<摘要>=本实用新型涉及的是一种造纸包装专用设备，具

体是打包铁丝扭扣自动成型机，其特征是包括有校直

机构、送料机构、夹紧机构、切断机构和揻弯机构，并

且设置有扭扣限位装置，将铁丝的主杆和尾端限位，

使本实用新型能够顺利可靠地将铁丝扭扣成型，且扣

结小巧牢固，质量高，废品率低，效率为人工的十几

倍，故障少，寿命长，操作和打包很方便，实为各造纸

厂专用的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN92212251.2

<名称>=纸页双圆网封闭成型装置

<申请（专利权）人>=王振春

<发明（设计）人>=王振春

<申请日>=1992.02.20

<地址>=410002湖南省长沙市小古道巷倒脱靴6号

<摘要>=纸页双圆网封闭成型装置属造纸机械，包括一对

相互平行但反向旋转的圆网以及由多层匀浆板、布浆

头、密封板组成的封闭成型器，整个湿部的纸页均由

一条环形网来传递。该装置采用双面脱水，有效地克

服了纸张的两面性，提高了纸张质量及适印性，同时

在封闭状态下成型浆层免遭破坏，有利提高车速，并

集成型、压榨于一体，大大减少了纸页断头，且可降低

成本，是一种非常理想的纸页成型装置。

<REC>

<申请号>=CN92215344.2

<名称>=流体干燥器

<申请（专利权）人>=上海市化工装备研究所

<发明（设计）人>=谢大昕

<申请日>=1992.04.02

<地址>=200003上海市新闸路126号

<摘要>=一种用于干燥粉体物料的流体干燥器，包括腔

体、进料口、出料口、热风进口；腔体是下部带有延伸

段的环状体，热风进口通过气体分布器的喷嘴接通腔

体，进料口下端和延伸段连通，出料口在腔体的流道

的近末端内壁处与腔体相接通。它具有外壳高底低、

基建费用省，热风能循环利用、节约能源、干燥效率高

等优点。本实用新型适用于医药、化工、轻工、食品、

染料、塑料、造纸等行业的粉体物料的干燥。

<REC>

<申请号>=CN92216239.5

<名称>=近红外多元成分计

<申请（专利权）人>=谢文燕

<发明（设计）人>=谢文燕

<申请日>=1992.06.20

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区乐山路一号沈阳市新乐中学王静贤转交

<摘要>=一种近红外多元成分计，能够对多种物质成分自

动进行连续、快速、准确、非接触在线检测，属于近红

外光谱分析仪。它由光学系统、机械调制系统和微机

处理系统组成，其特征是微机直接与前置放大器连

接，由微机进行峰峰值采样与运算，响应速度与调制

盘的转数同步，采用数字滤波抗干扰技术及先进的双

光路与双参考光的技术组合，其测量准确、稳定、可

靠，该成分计可用于食品、医药、纺织、造纸、冶金、建

材等方面的动态测量。

<REC>

<申请号>=CN92215666.2

<名称>=浮筒式容器液位检测器

<申请（专利权）人>=朱蓉

<发明（设计）人>=朱蓉

<申请日>=1992.06.06

<地址>=200011上海市唐家湾路23/6-303

<摘要>=一种浮筒式容器液位检测器，用带指针11的连

杆2升高磁钢3，并配之可动发讯器4，除能自动检

测，控制液位外，具有人工直接目视的特别功能，对深

井、“地坑”、污水、酸碱液尤为适宜。具有简单、实用、

可靠、价廉的优点。  它适用冶金、化工、能源、造纸、食品及高层建筑、

地下工程、污水处理等领域。

<REC>

<申请号>=CN92218219.1

<名称>=液压托盘装卸车

<申请（专利权）人>=常州市兰陵液压起重机厂

<发明（设计）人>=张克成;王永坤;王志杰

<申请日>=1992.06.29

<地址>=江苏省常州市常锡路陈家坝

<摘要>=本实用新型属于手动液压提升装置，涉及一种液

压托盘装卸车。本实用新型的车架上设有万向轮和

手动液压传动机构，还设有托盘翻转机构、链绳牵引

机构和滑动支撑机构，此外，还可设有导向锁紧机

构。它的凹形托盘可由前伸方向翻转为向上方向，装

卸运输筒轴类物件十分省力、方便和安全。它特别适

用于布机弄狭小的纺织厂装卸搬运各类大卷装的经

轴和织轴，也适用于塑编、造纸、建材等行业用于筒轴

类物件的装卸运输。

<REC>

<申请号>=CN92219142.5

<名称>=一种搅料机

<申请（专利权）人>=李顺熙

<发明（设计）人>=李顺熙

<申请日>=1992.06.19

<地址>=262600山东省临朐县城龙泉路12号

<摘要>=一种搅料机，在支架上安装有滑轮架和滑轮，其

上通过绳吊装一搅拌轴，搅拌轴上套装有套管，搅拌

轴和套管通过一夹子固定，套管上安装有与电动机的

传动轴相连的传动装置，搅拌轴的下端安装有叶片。

本实用新型转动平稳，搅拌轴起落方便，动力消耗小，

可应用于造纸行业中蒸球的装料作业。

<REC>

<申请号>=CN92218776.2

<名称>=一种光泽压榨辊

<申请（专利权）人>=镇江市大东造纸厂

<发明（设计）人>=刘世骥

<申请日>=1992.09.20

<地址>=江苏省镇江市镇焦路61号

<摘要>=本实用新型属于一种造纸设备，特别涉及一种长

网造纸机的光泽压榨辊。过去，为了防止伪造，便于

鉴别，人民币纸或其它票据多采用水印纸，而本实用

新型则提供了一种刻有若干个凸形图案的光泽压榨

辊，能够使凸形图案经上、下压榨辊的压榨作用而转

移到湿纸页上。本实用新型可利用现有造纸设备稍

加改进即可，可根据用户需要在压榨辊表面加工成若

干种图案，特别是只需配以低比例的长纤维木浆，就

可生产出低定量纸，使成本降低。

<REC>

<申请号>=CN92219522.6

<名称>=单活塞杆缸洗网装置

<申请（专利权）人>=李保民

<发明（设计）人>=李保民

<申请日>=1992.08.07

<地址>=255400山东省淄博市临淄造纸厂

<摘要>=本实用新型涉及造纸工业中带动喷水管作往复

运动的单活塞杆缸洗网装置，由单活塞杆缸、挡铁、换

向机构、换向阀、单向节流阀组成，动力源的工作介质

为压力水、压缩空气，活塞杆在单向节流阀、换向阀及

换向机构、挡铁的作用下，带动喷水管作往复移动，完

成冲洗各种网、毛布。其设备投资少，工作可靠，同摆

动式喷水管相比，节水60％，节电99.0％。

<REC>

<申请号>=CN92220210.9

<名称>=顶浮式轴承衬

<申请（专利权）人>=成都市武侯区大力神通用机械厂

<发明（设计）人>=李刚;谢云乡;熊永;秦德荣;楼德渝;方子云

<申请日>=1992.09.04

<地址>=610041四川省成都市南郊红牌楼电力机械厂内

<摘要>=本实用新型提供了一种顶浮式轴承衬。其特征

是轴承衬中设有顶浮装置。顶浮装置包括置于轴承

衬中的高压油管，设于轴承衬内壁面上的至少一个与

高压油管相通的高压油腔，高压油管的一端可与高压

油站系统相通。结构简单、成本低，能使轴和轴承衬

之间形成油膜而得到良好润滑，避免了干摩擦发生，

保证了轴和轴承衬不会烧蚀，保护电机不被烧坏，延

长了设备的使用寿命，特别适用于电站、化工、水泥、

冶金、矿山、造纸、陶瓷等大型设备。

<REC>

<申请号>=CN92220374.1

<名称>=一种新型高效草浆机

<申请（专利权）人>=德阳市八角造纸厂

<发明（设计）人>=廖成全;谢天贵;李昌兰

<申请日>=1992.09.29

<地址>=618000四川省德阳市八角井镇

<摘要>=本实用新型是一种使草料造纸的机械制浆设备，

其磨盘工作面上具有凸出的送料齿、碎解齿、阻浆环

和细磨齿，这些齿的齿顶均位于同一平面内、齿形为

AM形，磨盘间的间隙通过手柄带动蜗杆、蜗轮和外

螺纹套后，使主轴及固定在其上的磨盘轴向移动来达

到调整间隙的目的，送料机构为螺旋送料机构，本实

用新型具有出浆效率高，磨盘的使用寿命长，调整方

便，不污染环境，减化造纸工艺，降低造纸成本的优

点。

<REC>

<申请号>=CN92220282.6

<名称>=罗茨真空泵自控保护阀

<申请（专利权）人>=徐宗富

<发明（设计）人>=徐宗富

<申请日>=1992.09.17

<地址>=611830四川省都江堰市一环路西段四川省轻工机械厂

<摘要>=本实用新型公开一种对造纸、化工、陶瓷、卷烟等

行业所用的罗茨真空泵。进行自动控制的保护阀。

该阀主要是在一个筒体内装有密封圈、阀芯、座簧等

零件。同时在阀体的壁墙内开有直径较小的气压

孔。使用时，该自控保护阀安装罗茨真空泵的进口前

管道的下侧。停机后它能自动排泄吸口管道至泵腹

腔中的滞积物。使罗茨真空泵再次启动时，负荷减

轻、阻力降低，运转平稳、真空度稳定，有效地延长了

罗茨真空泵及电机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN92219429.7

<名称>=无润滑周转齿轮减速机

<申请（专利权）人>=翟作亮

<发明（设计）人>=翟作亮

<申请日>=1992.07.30

<地址>=255129山东省淄博市淄川区昆仑镇东龙角村

<摘要>=一种无润滑周转齿轮减速机，属于机械传动行星

齿轮减速机类。由定轴轮系和行星轮串联组成，定轴

端通过轴承插入输出轴孔内，刚性好，各齿轮齿形能

采用现有技术提供的形状、齿形制，如渐开线和圆弧

形齿等，加工技术成熟，设备先进，易实现高精度，大

批量生产。速比可达10—1000，传动效率达95％以

上，传递100千瓦以上大功率，噪声低、振动小、成本

低，可不需润滑油脂，广泛使用于机械、化工、医药、建

筑陶瓷、织染、造纸、酿造行业的机械传动。

<REC>

<申请号>=CN92220840.9

<名称>=用于筛选机的圆筒形筛板

<申请（专利权）人>=邱俊雄;林景湖

<发明（设计）人>=邱俊雄;林景湖

<申请日>=1992.09.28

<地址>=台湾省台中县神冈乡中山路667巷26街37号

<摘要>=本实用新型涉及造纸用筛选机的圆筒形筛板。

在圆桶形筛板上均匀对称地径向分布成排的带凹槽

狭孔，该狭孔与筒壁垂直，在其进料面一侧的横截面

具有倒不等腰梯形凹槽，在出料面一侧的横截面具有

正等腰梯形加长方形凹槽，两梯形凹槽之间有使孔贯

通的狭孔。在筛板进料面上的倒不等腰梯形可增加

筛板表面积及产生涡流，使料浆易于流出，出料面上

的设计可使纤维易于滑出，从而提高出料量，经济效

益高。

<REC>

<申请号>=CN92222753.5

<名称>=雾膜式接触蒸发浓缩装置

<申请（专利权）人>=陈洪俊;贾振兴;高齐娥;赵青海;朱文超;姚富

<发明（设计）人>=陈洪俊;贾振兴;高齐娥;赵青海;朱文超;姚富

<申请日>=1992.06.01

<地址>=132000吉林省吉林市昌邑区林阴路造纸厂中学

<摘要>=本实用新型是一种工业废液浓缩回收装置，特别

是雾膜式接触蒸发浓缩装置，它包括烟汽管道(1)内

设废液雾化喷嘴(2)，并接圆形蜗壳筒状热交换室(3)

其内设电机(9)带动转子叶片(4)搅拌，经分离器(5)使

烟液分离，浓缩液入收集箱(6)而回收，本实用新型结

构合理简单，操作方便，热交换效率高，节能，不结渣，

不堵塞，是中小型造纸工业理想的碱回收装置。

<REC>

<申请号>=CN92227717.6

<名称>=连续恒压微孔筒粗精滤组合过滤机

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松;朱国辉

<申请日>=1992.07.14

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉浙江大学化机91研究生

<摘要>=一种连续恒压微孔筒粗精滤组合过滤机，由加压

装置、内装有搅拌旋流子的粗滤筒和内装有螺杆的精

滤筒组合而成，可进行粗滤、浓缩或精滤。本实用新

型可连续进行生产，动力消耗少；生产率高，脱水效果

好；结构简单，成本低；适用于化工、制药、纺织、造纸、

食品及环保等行业的液固分离。

<REC>

<申请号>=CN92228366.4

<名称>=高起动转矩圆滑起停调速异步电动机

<申请（专利权）人>=张喜信;张喜宇;张吉海;张智伟

<发明（设计）人>=张喜信;张喜宇;张吉海;张智伟

<申请日>=1992.07.21

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区博爱街45号2-1

<摘要>=高起动转矩圆滑起停调速异步电动机，特别是笼

式调速异步电动机，解决笼式异步电动机在负载起

动，圆滑升速，减速，调速和均转矩的问题，由径向固

定定子、转子、径向转角定子、转子，三角形－星形转

换电路，附加铁芯、调角器、变极绕组组成，应用于纺

织，印染、塑料、造纸、制糖、电梯、起重、电车、机床、冶

金、矿山等需要高起动转矩匀速起停的调速机械装置

之中。

<REC>

<申请号>=CN92230886.1

<名称>=净化六棱体

<申请（专利权）人>=李灵灵

<发明（设计）人>=李灵灵

<申请日>=1992.08.23

<地址>=430071湖北省武汉市武昌区何家垅中南电力设计院

<摘要>=一种用于电力、机械、化学、食品、纺织、造纸等工

业及实验室，净化空气和节约能源的净化六棱体，它

的上底面和/或下底面为凸形，横截面为正六边形，

将它放入贮槽内形成覆盖层，其覆盖面积达99％，可

节能50—80％，零部件可任意通过液面，能消除水蒸

汽、毒气、腐蚀气体，达到净化空气、减少环境污染、改

善环境的目的，还有减少潮气吸收、减少飞溅、延缓冰

冻，防爆阻燃作用，使用极为方便和广泛，而且经济实

惠。

<REC>

<申请号>=CN92232955.9

<名称>=一种玻璃钢托辊

<申请（专利权）人>=史之田

<发明（设计）人>=史之田

<申请日>=1992.09.16

<地址>=053000河北省衡水市报社街154号

<摘要>=一种玻璃钢托辊，其结构特点是在玻璃钢外壳的

两端部设有盘状结构或半桶状结构的轴头，其轴头由

支承板，轴和轴承嵌镶处台阶组成，该托辊结构简单、

重量轻、造价低、性能可靠，可广泛应用于造纸，纺织

和印染机械使用。

<REC>

<申请号>=CN92237530.5

<名称>=可调密封旋转接头

<申请（专利权）人>=康盘方

<发明（设计）人>=康盘方

<申请日>=1992.10.20

<地址>=213017江苏省常州市红梅新村康家塘4号

<摘要>=一种可调密封旋转接头，广泛用于塑料、橡胶、造

纸、冶金、建材等行业中输送高温介质的设备。它由

旋转接头和可调密封体两部分组成。可调密封体包

括前端盖、凹腔、密封填料、压盖和调节螺钉等。在设

备运转过程中可以随时调整密封填料与旋转轴的密

封性，达到无渗漏。不需拆下旋转接头就能简便地更

换密封填料，避免原来需要停机停产带来的经济损

失。

<REC>

<申请号>=CN92237977.7

<名称>=分丝卷绕机永磁差动张力调节装置

<申请（专利权）人>=工贸合营常州塑料编织总厂

<发明（设计）人>=张有峰;黄舟贤;路坚;王明明;兰光瑞

<申请日>=1992.12.18

<地址>=213018江苏省常州市采菱路35号

<摘要>=本实用新型为分丝卷绕机永磁差动张力装置，属

于塑料机械领域。它是在电动机(1)和筒管轴(7)之

间增设了一对永磁差动副(A)。导丝轮(6)所感受的

强力变化，通过张力调节杆(5)，可调连杆(9)和电动

机架(11)等的作用，使电动机(1)联同主动磁盘(2)，

相对于从动铁盘(3)错位，而改变筒管轴(7)转速，实

现张力调节的目的。本实用新型具有结构简单，维护

简易，自动调节张力稳定可靠等特点。它同样适用于

纺织、造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN92239730.9

<名称>=钢塑整体粘合防腐管道及容器

<申请（专利权）人>=冯龙其;王庭范;黄信贵

<发明（设计）人>=冯龙其;王庭范;黄信贵

<申请日>=1992.11.13

<地址>=315300浙江省慈溪市浒山镇环城东路171号4楼慈溪市防腐设备实业公司

<摘要>=本实用新型是一种钢塑整体粘合的防腐管道及

容器，由钢体(1)和塑料层(2)组成，其特征在于：塑料

层是由含热塑性树脂的粉末料热融在钢体上形成的

钢塑整体结构，对于大型容器，钢塑粘合面可加金属

丝网(3)增强。本实用新型的管道及容器具有钢塑粘

合牢固，防腐性能好，使用寿命长，结构简单，加工、安

装、维护方便等优点，可广泛应用于化工、石油、冶金、

电力、造纸、农药、化纤等行业替代不锈钢、玻璃钢、搪

瓷等防腐器件。

<REC>

<申请号>=CN92240967.6

<名称>=弧面水力栅

<申请（专利权）人>=沈志勇;叶善园

<发明（设计）人>=沈志勇;叶善园

<申请日>=1992.11.19

<地址>=317605浙江省玉环县楚门镇北大街勤耕巷4号

<摘要>=本实用新型涉及过滤时过滤元件不动的水力

栅。弧面水力栅由进水水箱、出水水箱和弧面栅网组

成。弧面栅网装在栅网架上，栅网架与水箱架用连接

件作活动连接。具有过滤元件可拆卸，维护方便等优

点，广泛适用于食品、制革、造纸、化工、冶金等行业废

水的过滤。

<REC>

<申请号>=CN92241901.9

<名称>=喷染机

<申请（专利权）人>=李玉林

<发明（设计）人>=李玉林

<申请日>=1992.11.17

<地址>=751102宁夏回族自治区吴忠市侯家湾解放军九七九五工厂

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸行业使用的喷染机。

该喷染机设置在造纸机真空吸水箱和干燥烘缸之间

的机架两侧，喷染装置可通过支座横向固定在主布夹

上方。本实用新型可广泛适用于各种面巾纸、餐巾

纸、卫生纸、文化用纸等纸张的喷花着色。在纸张抄

造过程中实现染色无需二次加工，大大提高了纸张的

附加值，有较显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN92241157.3

<名称>=智能计长仪

<申请（专利权）人>=核工业西南物理研究院

<发明（设计）人>=邹加平;王松枝

<申请日>=1992.11.18

<地址>=610041四川省成都市人民南路四段倪家桥成都市432信箱

<摘要>=一种智能计长仪，由光电检测单元、掉电检测单

元、脉冲整形单元和微处理机组成。光电检测单元由

光栅盘、红外线发射接收对管、检测轮、压轮、连动轴

和支架构成。该计长仪计量精度高、可靠性好、功能

完善、能对在线生产进行精确控制，到限时除发出可

直接用于电动机及其他电气设备的时间可调控制信

号外，并同时发出声光报警信号。它可广泛应用于纺

织、造纸等行业，可精确测量地毯、毛毯、布匹和纸张

等的长度。

<REC>

<申请号>=CN92241835.7

<名称>=塑料名片

<申请（专利权）人>=李宪章

<发明（设计）人>=李宪章

<申请日>=1992.11.27

<地址>=100031北京市西城区背阴胡同25号

<摘要>=本实用新型是采用透明、不透明和有颜色的塑料

片材经冲压成塑料名片的片基来代替纸名片片基，从

而节省因造纸所需用的木材。纸名片多是用铅字排

版印刷而成的，而铅有毒，并时刻危害印刷工人身体

的健康。丝网印刷代替铅字排版印刷，这样可以解决

铅毒对人体的危害。丝网印刷的塑料名片上面印的

各色的阴、阳图文字及标志、装饰层及底色，印刷方法

的不同，印出的塑料名片墨层厚(可达5至30微米)

有立体感、手感有艺版效果，具有欣赏和收藏的价值，

比纸名片耐水，耐磨，易保存，是一种社交中不可少的

高档交际用品。

<REC>

<申请号>=CN92244069.7

<名称>=一种走网式过滤装置

<申请（专利权）人>=潘金荣

<发明（设计）人>=潘金荣

<申请日>=1992.12.10

<地址>=322202浙江省浦江县潘宅镇塘阁村

<摘要>=一种走网式过滤装置，属于一种纤维回收机械，

主要用于造纸废水中纤维的回收。包括机架、动力传

动机构。其特征在于机架内设置主动辊筒和从动辊

筒，滤网张紧在主动辊筒和从动辊筒上，机架上部具

有一进水箱体，对应于进水本体的滤网下部安装有出

水槽，紧贴于边侧滤网设有取浆机构。该装置结构合

理，适用性强，纤维回收率高，回收的纤维可直接用于

造纸生产，既变废为宝，给工厂回收大量的可用纤维，

又可达到环境保护效果。

<REC>

<申请号>=CN92244560.5

<名称>=一种重油泵

<申请（专利权）人>=徐德顺

<发明（设计）人>=徐德顺;翟臣厚

<申请日>=1992.12.15

<地址>=255207山东省淄博市博山区博山油泵厂

<摘要>=一种重油泵属于齿轮泵类，它由泵体、前端盖、支

架和后端盖支承传动轴，泵腔内装偏心套，其偏心孔

中装轴，轴上装内转子其外圆上有多个均布圆弧——

短幅外摆线的等距曲线齿廓的齿，与传动轴端的外转

子端面齿内啮合，内转子、偏心套与外转子将泵腔分

隔成吸液室和排液室。该泵能输送高粘度或含有微

小颗粒的液体，体积小、效率高、噪声小、运转平稳、无

泄漏、寿命长，可广泛适应于石油化学工业、油漆、化

学、纺织、造纸、饮食、制糖等行业。

<REC>

<申请号>=CN92245100.1

<名称>=液位自动显示检测机构

<申请（专利权）人>=孙虹光

<发明（设计）人>=孙虹光

<申请日>=1992.12.25

<地址>=200434上海市逸仙路350号

<摘要>=本实用新型涉及一种液位自动显示检测机构，其

主要技术特征在于由自动显示仪、探头及输电线组

成。在自动显示仪上增设了液位显示栓，显示板采用

支撑板上固定有分别代表一定液位高度探头的显示

灯，探头可以制造成浮球探头或电极式探头。本实用

新型结构简单，适用于化工造漆、印染、纺织、造纸、石

油等行业对液位高度的测试，使用性能可靠，精度可

达10％。

<REC>

<申请号>=CN93202331.2

<名称>=平板纸塑料包装箱

<申请（专利权）人>=靳启昌

<发明（设计）人>=靳启昌

<申请日>=1993.02.05

<地址>=832009新疆维吾尔自治区石河子市造纸厂企管科

<摘要>=本实用新型涉及一种平板纸塑料包装箱，包括上

箱体和底座，其特点在于上箱体的顶面上开有条状凹

槽，上箱体的下端为座套，底座上凸出有纸座，上箱体

的座套套装在纸座上，底座的着地面有凸起的条状凸

块，凸块上有与上箱体顶面条状凹槽对应的凹槽。本

实用新型结构简单，性能可靠，包装工序少，采用工程

塑料为基材，节省木材，能重复使用，可广泛地适用于

造纸行业平板纸装箱打包储运之用。

<REC>

<申请号>=CN93204052.7

<名称>=纸浆漂白氯化装置

<申请（专利权）人>=程幼学

<发明（设计）人>=程幼学;杨琳;杨本彬;王万强;樊松祥;来建民

<申请日>=1993.02.16

<地址>=650034云南省昆明市气象路16号

<摘要>=本实用新型涉及到造纸工业中用于纸浆漂白的

装置。本实用新型所述的纸浆漂白氯化装置由三部

分静态混合器段组成，第1部分为一段多节静态混合

器串联而成，其上配有氯水分散器，第2部分为至少

一段多节静态混合器串联或并联而成，第2部分静态

混合器的总横截面积为第1部分的2倍以上，第3部

分为一段多节静态混合器串联而成，其上配有清水进

管口，以上三部分依次连接。

<REC>

<申请号>=CN93205178.2

<名称>=粗纤维粉碎机

<申请（专利权）人>=魏水良

<发明（设计）人>=魏水良

<申请日>=1993.03.10

<地址>=313302浙江省安吉县上墅乡东纸厂

<摘要>=本实用新型是提供一种粗纤维粉碎机，属造纸机

械，由筒体、带有绞龙叶及飞刀的轴、底刀及底脚组

成。其特征是筒体内衬以衬板，底刀直接焊接在衬板

上，底刀与飞刀有一夹角，具有抗疲劳、使用寿命长、

动力省、维修方便等优点，可广泛用于造纸业中粗纤

维粉碎，特别适用于冥纸、包装用纸、瓦楞纸及牛皮纸

用的粗纤维制造。

<REC>

<申请号>=CN93207161.9

<名称>=活动式外流自由降膜板式蒸发器

<申请（专利权）人>=兰州金属结构厂

<发明（设计）人>=张培洲;王有旭;杨兆荣

<申请日>=1993.03.25

<地址>=730050甘肃省兰州市七里河任家庄5号

<摘要>=活动式外流自由降膜板式蒸发器广泛应用于化

工、食品、医药工业方面的制盐、碱、弱酸及各种溶液

的蒸发浓缩，特别适用于造纸行业黑液碱回收。它的

主要技术特征：在于将除沫器、分配器、加热器通过法

兰、螺栓连接在壳体上。可拆、可换，便于检修，经工

业性实验，产品性能优于原蒸发器。

<REC>

<申请号>=CN93206122.2

<名称>=造纸机烘缸保温端盖

<申请（专利权）人>=卞学询

<发明（设计）人>=卞学询;张东峻

<申请日>=1993.03.09

<地址>=300040天津市和平区河北路188号

<摘要>=本实用新型涉及造纸机干燥部。在造纸用烘缸

的密封端盖与护板之间设置复合材料保温层，它由聚

氨酯发泡塑料和发泡石棉制成，用螺栓将密封端盖、

复合材料保温层和护板连接固定构成烘缸保温端盖，

可以有效地防止纸烘干过程中的热量流失。本实用

新型结构简单，造价低廉，使用寿命长，易于拆装和维

修。

<REC>

<申请号>=CN93207338.7

<名称>=离心振动微孔筛

<申请（专利权）人>=毛佐周

<发明（设计）人>=毛佐周

<申请日>=1993.03.27

<地址>=710054陕西省西安市雁塔路41号第七设计院家属院

<摘要>=本实用新型提供一种离心振动微孔筛。是一种

从液体中分离出固体悬浮物的装置，特别是用于工业

污水处理。它由机座、筛体、桶体、上盖等组成。由于

采用了离心振动方式，从而提高了工作轴转速，使净

化后水的悬浮物含量在250毫克/米<SUP>3</SUP>以下，达到国

家工业污水排放标准。体积、重量都减小，降低了噪

声，适合于造纸，皮革等行业的污水处理。

<REC>

<申请号>=CN93206220.2

<名称>=纸浆喷射器

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1993.03.11

<地址>=726000陕西省商州市乡镇企业局

<摘要>=一种用在造纸工艺过程中的蒸煮工序上，安装在

喷放管上的喷射器，它由器壁、舌头、固定杆和固定栓

构成，外器壁(5)呈圆锥形，内器壁(6)呈两个对称的

圆锥形，中间形成喉管(7)，喉管(7)为圆柱筒，其中间

部位设有一舌头(2)。这种喷射器可将用碱量减少

1.5％，打浆时间可减少1.5小时，单独打浆用电量可

降低150度以上，可减少浆渣60％以上。

<REC>

<申请号>=CN93207341.7

<名称>=一种齿轮减速电机

<申请（专利权）人>=山东省淄博减速机厂

<发明（设计）人>=徐其国;王群

<申请日>=1993.03.26

<地址>=255200山东省淄博市博山区李家窑村

<摘要>=一种齿轮减速电机，属于传动装置，减速机类。

与现有齿轮减速电机相似，齿轮箱选用铸钢材质，采

用普通电动机，用箱体侧面上的止口定位，与箱体直

接用螺栓连结，电动机轴上键装主动齿轮，省去联接

端盖与支撑轴承，具备现有齿轮减速电机一切优点，

且体积小，易于制造，好装配和维修。可广泛使用于

矿山、冶金、机械、建筑、造纸、化工等机构传动中作减

速之用。

<REC>

<申请号>=CN93210235.2

<名称>=液压劈木机

<申请（专利权）人>=山河屯林业局木材综合加工厂

<发明（设计）人>=张思光;丛国玉;姜英林;付加欣

<申请日>=1993.04.16

<地址>=150232黑龙江省五常县山河镇

<摘要>=本实用新型涉及一种劈材用的劈木机，它由机

架，安装在机架上的液压钢及其上活塞端部装有的带

刀片的斧头、机架前端装有的活动支座构成。结构简

单，易于操作，一个人即可完成，而且劈材效率高，每

小时可劈2立方米，大大降低了劳动强度，安全可靠，

凡有动力电的场地均可使用，它为木炭烘制，削片，造

纸等行业木材原料制备提供了一种很理想的装置。

<REC>

<申请号>=CN93209459.7

<名称>=生产棉杆纸用破碎挤压机

<申请（专利权）人>=付旨明

<发明（设计）人>=付旨明

<申请日>=1993.04.19

<地址>=454300河南省修武县新兴造纸厂

<摘要>=本实用新型涉及生产棉杆纸时，对棉杆进行加工

的专用碎破、挤压机。该机由三部分组成，即：倾斜网

链上料、破碎、挤压加工、水平网链出料三部分。加工

部分设有：转向相反的破碎辊，破碎辊上设有数排镶

嵌的刀片且交错配置；转向相反的挤压辊；整机由一

个11kW的电机来带动。棉杆经该机加工、制成浆

后，纤维长度为2—4mm。该机工作时噪音低、易操

作、劳动强度小。用棉花杆作造纸原料，其原料充足、

价廉、易得，所生产出的棉杆纸性能指标好。该机对

棉杆加工生产效率为17m<SUP>3</SUP>/h。

<REC>

<申请号>=CN93213675.3

<名称>=辊轴压力测试仪

<申请（专利权）人>=朱春华

<发明（设计）人>=朱春华;方玲珠

<申请日>=1993.05.27

<地址>=100088北京市北三环西路19号北影宿舍7楼2-501

<摘要>=本实用新型是关于一种辊轴压力测试仪，包括传

感器(1)、放大器(2)、A/D转换器(3)、显示器(4)、

报警器(5)、稳压电源(6)、外壳(7)以及传送线(8)，在

此，传感器(1)输出信号到放大器(2)放大，经A/D

转换器转换后到显示器以数字形式直观显示出。本

实用新型具有结构简单，灵敏度高，直观数字显示辊

轴间负荷力大小的优点，能用于造纸、印染、化纤、冶

金、化工、生产机械设备上需要测辊和辊间压力的地

方。

<REC>

<申请号>=CN93214114.5

<名称>=棉种脱绒机

<申请（专利权）人>=新疆阿克陶县农机修造厂

<发明（设计）人>=陈乃藩

<申请日>=1993.05.29

<地址>=845550新疆维吾尔自治区阿克陶县北大街26院

<摘要>=一种利用机械脱去棉籽上短绒的棉种脱绒机，由

脱绒室、吸绒室等构成，在准圆筒形的脱绒室内装有

转动轴，在转动轴上有不少于两个的转轮，刀片装在

转轮的刀片槽上，在脱绒室的一侧固定有砂瓦，而另

一侧固定有筛网和开箱板。具有设计合理、性能稳

定、使用可靠、维护方便等特点。使用本机不但使棉

种上的短绒脱净率高，而且棉种的破碎率较低，并且

生产工效高，脱绒后的种子出苗率较高，脱下的短绒

还可作为化纤、造纸、国防等工业的原料。

<REC>

<申请号>=CN93215970.2

<名称>=织物表面辐射测温仪

<申请（专利权）人>=华中理工大学

<发明（设计）人>=程宪平;宋兴黎;邓星钟

<申请日>=1993.06.14

<地址>=430074湖北省武汉市武昌珞喻路151号

<摘要>=一种织物表面辐射测温仪，主要由光电转换电

路、信号放大电路、信号传输电路、单片微机单元、发

射率修正电路及显示电路组成。该测温仪分为探头

及仪器主体两部分，探头安放在现场，而工作人员在

控制室实现远距离监测。这种仪器具有测量精度高、

测量范围广、响应时间小、多功能、智能化、操作方便、

远距离操纵等特点，不仅适用于对织物表面进行温度

测量，而且还可广泛应用于橡胶、塑料、造纸等行业需

进行温度控制的部门。

<REC>

<申请号>=CN93215884.6

<名称>=一种多功能液下泵

<申请（专利权）人>=博山杂污泵厂

<发明（设计）人>=岳立栋;岳守都;王平年;王玉福

<申请日>=1993.06.13

<地址>=255211山东省淄博市博山区崮山镇

<摘要>=一种多功能液下泵，属于离心式泵。它由散热

器，中心穿泵轴，中间有辅助支承套，护轴套，散热器

上端与托架联接，托架上端面与立式电机联接，泵轴

上端接电机轴，下端接开式叶轮，用螺母背紧，散热器

下端接泵座再装泵体，其下端接盘状泵盖，能更换带

吸液管的泵盖，泵体切线方向有出液管接直管，固定

在托板上，该泵可广泛适用于酿造、纺织、印染、造纸、

化工、油田钻井、及环保行业中输送500℃以下动液

面变化大含有纤维及颗粒性渣物的液体介质。

<REC>

<申请号>=CN93219574.1

<名称>=物理法水溶液pH值调节器

<申请（专利权）人>=张晋喜;高铁

<发明（设计）人>=张晋喜;高铁

<申请日>=1993.07.21

<地址>=030002山西省太原市桃园三巷太原市环保研究所

<摘要>=一种物理法水溶液pH值调节器，外壳内设有数

对磁体组成的单通道或多个通道。数对磁体均安装

在支撑架上，每对磁体按其N-N或S-S的排列方式

组成具有一定磁场强度的磁路，水溶液从每对磁体的

磁场中通过。各种成分不同的水溶液经本调节器处

理后，均可满足各种不同工艺用水所需的pH值。可

使水溶液的pH值在酸性时得以提高，在碱性时可以

降低。具有结构简单、使用方便、成本低等优点，可广

泛用于工业、农业、环保、医药、造纸、化工、煤矿等领

域。

<REC>

<申请号>=CN93219862.7

<名称>=纸浆离心反冲洗浆机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;张培洲;白津生;金宏;王有旭

<申请日>=1993.07.24

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=本实用新型涉及一种分离技术的离心反冲洗浆

机。它是由电机带动锥形压浆筒、反冲洗浆筒高速转

动，在离心力、压力筒内冲洗水和过滤筒的共同作用

下，洗涤纸浆，并分离纸浆和废液。本实用新型的优

点是结构紧凑、洗涤用水少、效率高、废液浓度高，便

于废液处理，可广泛用于造纸和化工产品的离心分

离、浓缩及洗涤作业。

<REC>

<申请号>=CN93220728.6

<名称>=高效污水净化装置

<申请（专利权）人>=金天然

<发明（设计）人>=金天然

<申请日>=1993.08.05

<地址>=312000浙江省绍兴市人民路作揖坊61号

<摘要>=一种高效污水净化装置，属于污水净化技术领

域，特别是对气浮污水净化装置的改进。它包括射流

溶气装置，气浮分离筒体，混合筒体，污泥斗，括泥机、

污水泵。本实用新型的特征在于气浮分离筒体外设

置了外壳且在气浮分离筒体与外壳之间设置了过滤

层，将气浮、沉淀、过滤三大技术集于一体，经其一次

处理后的污水能完全达到国家和地方排污标准，适用

于电镀、印染、造纸等行业的污水处理，整个装置占地

面积小，能耗低，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN93220328.0

<名称>=一种紫外火焰报警器

<申请（专利权）人>=许锡明

<发明（设计）人>=许锡明

<申请日>=1993.08.04

<地址>=102600北京市大兴县黄庄镇车站北里北京飞虹轻化工产品有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种紫外火焰报警器，由直流高

压发生电路、紫外线光电管(UV)、灵敏度调节及信

号放大电路和声光报警电路等组成。由直流高压发

生电路产生脉冲直流高压施加于该管(UV)上，当有

火苗出现时，该管发出脉冲信号，经灵敏度调节及放

大电路、即发出声光报警信号。适用于严禁火源的场

所。如石化、木材、造纸、化纤及火药等行业。具有结

构简洁、外形小巧、安装方便、可独立使用，也可外接

端口组成系统使用及易于实施等。

<REC>

<申请号>=CN93223420.8

<名称>=液、氯(气)体旋转混合器

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1993.09.03

<地址>=726000陕西省商州市南郊商洛造纸厂

<摘要>=一种适用于造纸行业漂液制备及漂液与浆料混

合，安装在循环泵管道上的液、氯(气)体旋转混合器，

它是由圆柱筒、锥型筒、气体输入管、液体输入口、混

合液排放口和阀栏构成的。圆柱筒和锥型筒连接为

一体，其顶端密封，且插接有气体输入管，圆柱筒侧壁

端的切线方向设有液体输入口，锥型筒的底端设有混

合液排放口。本实用新型对制备漂液和漂白的纸浆

抄成的纸，返黄轻，其纸的白度能提高2—3度，吨浆

漂白用氯气量可降低20公斤，而且漂液操作过程不

跑冒氯(气)，减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN93224207.3

<名称>=造纸废水过滤纸浆浓缩连续回收机

<申请（专利权）人>=贵州省环保技术服务中心

<发明（设计）人>=彭润芝;周毕生;陈卫国;庞俊祥;杨胜忠;童兆俞

<申请日>=1993.09.14

<地址>=550002贵州省贵阳市遵义路83号

<摘要>=本实用新型属于污水水处理装置，是一种造纸废

水过滤纸浆浓缩连续回收机，亦可用于其它行业污水

初级处理。主要由多边棱台旋转网体，多点喷水清洗

管及机座组成。由装有聚酯滤网的多边棱台机身与

轴承座、联轴器和减速机联接构成旋转滤网体，其中

心轴线与水平面有一定倾斜角度，而网体的下棱线与

水平面有一定的负角度。其设计巧妙，结构简单，投

资省，成本低，能耗及维护费用低，纸浆回收率可达

90％以上。

<REC>

<申请号>=CN93223933.1

<名称>=电渗析处理造纸废水装置

<申请（专利权）人>=程幼学

<发明（设计）人>=程幼学;杨琳;王万强

<申请日>=1993.09.11

<地址>=650034云南省昆明市气象路16号

<摘要>=本实用新型涉及到工业废水、废液的处理装置。

本实用新型所述的造纸废水处理装置由若干个电渗

析单元连接而组成，每个单元有阳极板、阴极室和电

渗析槽，阳极板和阴极室挂于电渗析槽内，阳极板的

形状与阴极室相匹配，电渗析槽上有进出液口，阴极

室由框架、阴极和阳离子交换膜层叠构成，框架上有

孔眼，中间为空腔，上、下有进出口，框架的外层为阴

极，阴极外面层叠阳离子交换膜。

<REC>

<申请号>=CN93226301.1

<名称>=弧形辊

<申请（专利权）人>=上海光大机械厂

<发明（设计）人>=唐伟强;方逸滇;章惠民

<申请日>=1993.09.09

<地址>=200010上海市南市区河南南路309弄3号

<摘要>=一种弧形辊，属于造纸机械的部件。由弧形轴和

胶套组成。在弧形轴上连续套置多节辊筒，辊筒通过

滚动轴承，固连在弧形轴上；弧形轴两端上还装有接

套，接套上装有辊壳且与胶套相连，在轴套上分别装

有孔用挡圈、螺塞和油封盖等。它用于高速和宽幅的

纸机上，也适用于老式、陈旧低速纸机上。该辊对舒

展网部、毛毯、干网和纸页上的纸浆达到均匀分布，使

纸面挺直、平整，纸页的纸质有显著的提高。

<REC>

<申请号>=CN93226232.5

<名称>=喷射气流干燥器

<申请（专利权）人>=林春;林海

<发明（设计）人>=林春

<申请日>=1993.08.24

<地址>=200020上海市永嘉路19弄6号

<摘要>=一种用于干燥悬浮液、胶体、膏糊状和滤饼状物

料的喷射气流干燥装置，包括干燥管道、进料(浆)口、

出料口、热风进口、控制阀等。干燥管道是矩形截面

的竖直的环形管路。本实用新型可广泛应用在医药、

化工、轻工、食品、染料、塑料、造纸、矿业等行业的液、

胶、粉体物料的干燥，特别适合解决膏糊物料、废渣、

废液回收物料的干燥。

<REC>

<申请号>=CN93227143.X

<名称>=粘接式超长EPGC1板刮刀

<申请（专利权）人>=国营营口市老边区绝缘材料厂

<发明（设计）人>=王乃文;吴玉琴

<申请日>=1993.01.18

<地址>=115005辽宁省营口市老边区杨家壕

<摘要>=粘接式超长EPGC1板刮刀，属于造纸设备设计

与制造技术领域。该项技术，对环氧玻璃丝布层压板

(EPGC1板)采用胶粘方法，获得2.5米以上超长规

格的层压板，用这种粘接板制做不划损造纸机烘缸和

压光辊表面的刮刀，刮刀的特征是刀体由2～3块

EPGC1板粘合在一起，相邻两板具有相对搭接面，

其间为粘合剂层。

<REC>

<申请号>=CN93228469.8

<名称>=旋片式输浆泵

<申请（专利权）人>=李忠堂

<发明（设计）人>=李忠堂

<申请日>=1993.06.15

<地址>=122000辽宁省朝阳市龙城区本道泉子镇东三家村四村

<摘要>=一种旋片式输浆泵，是一种容积泵，它由泵体、传

动轴、叶轮、叶片和叶轮外壳等组成。泵体与叶轮外

壳连接，叶轮在叶轮外壳内转动，由于叶轮与外壳不

同心，泵腔被分成两个不同区域的容积，把浆液从泵

体的入口吸入，从出口排出。该泵采用多级密封结

构，使浆液输出稳定，不外溢。这种泵可广泛使用在

纺织、印染、造纸、制药、食品、化工等行业。

<REC>

<申请号>=CN93229455.3

<名称>=磁控变阻式液面计

<申请（专利权）人>=魏世奇

<发明（设计）人>=魏世奇

<申请日>=1993.10.15

<地址>=110002辽宁省沈阳市和平区南京北街91号辽宁省建设银行

<摘要>=本实用新型是一种自动测量液面高度或液体容

量的仪表。它由磁控变阻技术制造的液位测量元件，

以及导线和显示仪表构成。该测量元件由浮体和滑

管两部分组成。当液位变化时，设在浮体内磁极作用

下使滑管内铁球随之升降，因而改变电阻，将信号传

送到显示表。本实用新型具备结构精练、运行可靠、

容易维护、造价低廉的特点；可在高温、高压、易爆、强

腐蚀性介质环境中，连续远距离传递线性液位信号，

因此可在石油、石化、化工、制药、造纸、食品等行业生

产中广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN93230336.6

<名称>=砂磨机

<申请（专利权）人>=李福顺

<发明（设计）人>=李福顺

<申请日>=1993.03.03

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区经委

<摘要>=本实用新型公开了一种砂磨机，它主要由机架，

固定在机架上的输料装置和研磨装置构成，并且其研

磨装置采用了具有高硬度非金属材料的结构。所以

具有高硬度耐磨、效率高、寿命长等特点，可广泛应用

于陶瓷涂料、农药、油漆、油墨、印染、皮革、化工、造

纸、美术颜料、钛白粉等物料的分散和研磨。

<REC>

<申请号>=CN93229331.X

<名称>=复合保温管

<申请（专利权）人>=金常冶

<发明（设计）人>=金常冶;马良

<申请日>=1993.09.27

<地址>=115004辽宁省营口市站前区文化宫里2号

<摘要>=复合保温管，由钢管、岩棉管、复合铝箔、硬质泡

沫塑料和塑料管组装而成。最适合化工、制药、热电、

造纸行业使用。这种保温管在650℃条件下，保温层

不变形、不走样。本实用新型的优点是，结构合理，抗

高温，耐腐蚀，防水防潮，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN93231568.2

<名称>=弯辊扩幅器

<申请（专利权）人>=潍坊第一纺织机械厂

<发明（设计）人>=李宏娟;孙继刚;于明鉴

<申请日>=1993.08.04

<地址>=261031山东省潍坊市跃进路152号

<摘要>=一种弯辊扩幅器，其特征是在芯轴上套装有扩幅

套，该扩幅套通过轴承支撑，可绕芯轴自由转动，从而

使得使用效果好，使用寿命长，可应用于纺织、造纸、

印刷、塑料薄膜的制造等行业中。

<REC>

<申请号>=CN93230496.6

<名称>=短纤维橡胶胶辊

<申请（专利权）人>=滕州市橡塑集团公司;罗文辉;朱应力

<发明（设计）人>=罗文辉;朱应力

<申请日>=1993.03.24

<地址>=277500山东省滕州平行南路76号

<摘要>=本实用新型是适用于纺织、塑料、印染、造纸行业

的多用途胶辊，它由内芯[1]包裹的轴心[4]，经粘结层

[2]与短纤维橡胶层[3]粘结而成。该短纤维橡胶层由

合成纤维、合成橡胶、天然橡胶与配合剂配合而成，粘

结剂由橡胶、硫磺，M、氧化锌、氧化铁、氧化铅、碳酸

钙配合而成，优点是可广泛作为上述行业的胶辊用，

提高拉伸强度，延长使用寿命，耐压、耐磨、耐扭曲。

<REC>

<申请号>=CN93232269.7

<名称>=一种造纸打浆设备转子和定子

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.05

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=一种造纸打浆设备转子和定子，属造纸机械领

域。转子和定子由具多棱柱体形状的摩擦块和金属

母体结合而成。摩擦块与金属母体间有一个或一个

以上的结合平面，摩擦块选用硬质合金材料或陶瓷材

料与金属母体间用铜焊焊接而成。主要克服了现有

技术的转子和定子使用寿命短，制造使用成本高等问

题，可广泛应用于造纸行业的各种浆处理设备中。

<REC>

<申请号>=CN93232307.3

<名称>=一种纸浆离解除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.15

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆离解除砂机，属造纸

机械领域。主要解决现有离解除砂机加工，安装复

杂，精度难予保证，影响使用效果的问题。其主要技

术特征是安装动力主轴(3)的底座架、开有出浆口(5)

的壳体及固定定子(11)的定子锁套为一整体结构的

机体(4)，整个机体(4)内设有轴承孔及支承体、轴向

定位凸台及可安装定子(11)的圆柱环状定位台，除砂

锥体(8)内壁有一耐磨衬里(10)。本实用新型结构简

单，易于保证制造及装配精度，可广泛应用于造纸行

业的离解除砂机中。

<REC>

<申请号>=CN93232283.2

<名称>=立式完全离解除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.12

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种立式纸浆离解除砂机，属

造纸机械领域。本实用新型的主要特点是纸浆离解

除砂的转子(5)、除砂锥帽(7)依次直接安装于电机

(1)的主轴(13)上，电机(1)的输出端面与壳体(2)上

端面相连接，在壳体(2)下端面沿垂直方向的电机(1)

的主轴(13)轴中心线上、自上而下依次连接有除砂锥

体(7)、阀门(9)、贮砂罐(10)。所述纸浆离解除砂机

中还有一个两端面分别与壳体(2)、底座(11)相连接

的支承体(12)。本实用新型可广泛应用于造纸行业

的纸浆离解、除砂工序中。

<REC>

<申请号>=CN93232599.8

<名称>=立式纸浆除砂离解磨浆机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.12.25

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=立式纸浆除砂离解磨浆机，属于造纸浆处理设

备。本实用新型主要是垂直设置的电机主轴(2)上由

下而上依次装有除砂锥帽(15)、与离解定子(14)配合

的离解转子(13)、同时还装有与磨浆定盘(11)配合的

磨浆转盘(10)，电机(1)的输出端面与壳体(3)上端面

相连接，壳体(3)下端面分别与除砂锥体(7)上端面和

支座架(16)上端面相连接，除砂锥体(7)下端出砂口由

阀门(8)与集砂罐(9)入砂口呈直线连通。本实用新型

解决了现有浆处理设备功能单一、占地面积大、能耗

高及制造安装使用复杂的问题，可广泛应用于纸浆处

理工序中。

<REC>

<申请号>=CN93232089.9

<名称>=组合式污水净化机

<申请（专利权）人>=祝发文

<发明（设计）人>=祝发文

<申请日>=1993.10.16

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区峄山南路枣庄市农业机械厂宿舍

<摘要>=一种用于处理污水的组合式污水净化机，它集除

砂、过滤、吸附于一体，一次可完成除砂，过滤、污水中

有害化学物质的吸附全过程，使用组合式净化机处理

污水与气浮池相比，按处理一立方米污水计算，节电

20％，节省投资30％，它适用于造纸、化工、印染、食

品、电镀、酿造工业废(污)水的净化处理。

<REC>

<申请号>=CN93232340.5

<名称>=一种除砂锥帽

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.24

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆离解除砂机中的除

砂锥帽，属造纸机械领域，主要解决现有除砂锥帽重

量大，易磨损，影响除砂锥帽及动力主轴使用寿命和

除砂效率的问题。本实用新型的主要技术特点是除

砂锥帽由金属连接锥体(1)和固定于金属连接锥体

(1)外部的耐磨锥帽(2)组成，金连接锥体(1)和耐磨

锥帽(2)的连接面上分别制有相配合、与除砂锥帽转

向相反的螺旋沟槽。本实用新型由于重量轻，耐磨

损，提高除砂效率，可广泛应用于纸浆离解除砂机

中。

<REC>

<申请号>=CN93232598.X

<名称>=一种卫生纸机起皱刮刀调整装置

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.12.25

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种卫生纸机起皱刮刀，调整

装置，属造纸机械领域。主要解决现有起皱刮刀在生

产中刮刀(8)与烘缸(9)切削角不可随机调整等问

题。主要是安装在刮刀主轴(1)上的调整装置中与刮

刀主轴(1)相对转动的滚动体(2)，同时与以安装在刮

刀架上(7)上的刮刀(8)和烘缸(9)接触线为中心线的

圆形轨道体(3)配合移动，所述滚动体(2)一端制有与

手柄体(4)连接定位的传动体(5)实现配合的齿形。

本装置可广泛应用于卫生纸机生产中。

<REC>

<申请号>=CN93233365.6

<名称>=冷换设备除垢胶球在线清洗换向器

<申请（专利权）人>=刘东宁

<发明（设计）人>=刘东宁

<申请日>=1993.02.26

<地址>=414000湖南省岳阳市巴陵石油化工公司综合计划部

<摘要>=本实用新型公开一种冷换设备除垢胶球在线清

洗换向器，由手柄(1)，外套(2)，内套(3)，滤套(4)，轴

(5)和轴承(6)构成。本实用新型解决了清洗冷换器

管程结垢困难的问题，实现了对冷换器管内结垢的胶

球在线清洗，具有结构简单，操作方便，清洗效果好，

费用低，并能延长冷换设备运行周期等优点，适用于

炼油，化工，纺织，造纸，电力等使用冷换设备的行

业。

<REC>

<申请号>=CN93233161.0

<名称>=不锈钢板复面铸铁烘缸

<申请（专利权）人>=欧阳梅玉

<发明（设计）人>=欧阳梅玉

<申请日>=1993.02.01

<地址>=411104湖南省湘潭市建设中路7号湖南省造纸研究所宿舍一栋三单元5号

<摘要>=本实用新型属于制造连续纸幅的造纸机的干燥

部技术领域，是一种改进的干燥用烘缸。特征是在铸

铁烘缸的外表面有不锈钢板覆盖层，取代现有作表面

镀铬、喷镀、刷镀防腐处理的造纸机干燥烘缸，提供一

种结构简单、价格低廉、性能特别好的造纸干燥用不

锈钢板复面铸铁烘缸。

<REC>

<申请号>=CN93233590.X

<名称>=蒸煮黑液球内自动提取装置

<申请（专利权）人>=浏阳县造纸厂

<发明（设计）人>=邓长江

<申请日>=1993.03.29

<地址>=410301湖南省浏阳县古港镇

<摘要>=本实用新型涉及的是造纸等行业中蒸煮黑液球

内自动提取装置，其特征是拆除原来轴心安装的蒸汽

喷射管，改用弓型管沿球内壁从滤罩内反穿进汽，依

靠蒸汽长期自动清洗滤孔，避免了滤孔堵塞现象，当

蒸球旋转至下半周时，蒸汽从蒸料底部冲出，使料浆

蒸煮更均匀，加快蒸煮时间，节约用汽量，全过程操作

简单，黑液提取时间短，浓度大，温度高，加速料浆的

洗涤，可用于棉麻、竹木、芦苇等长纤维原料。

<REC>

<申请号>=CN93233318.4

<名称>=造纸厂草纤维除尘和送燃装置

<申请（专利权）人>=万有容

<发明（设计）人>=万有容;许云秋

<申请日>=1993.02.24

<地址>=421005湖南省衡阳电厂

<摘要>=本实用新型提供了一种造纸厂草纤维除尘和送

燃技术及其装置。它主要用于造纸厂切草房的除尘

和将筛分下来的不用于造纸的短、碎、杂、乱草纤维再

除尘后送入锅炉燃烧。本装置含有一次风机、二次风

机、除尘储存器、切草机除尘器、高效麻石除尘器，草

纤维喷管及喷嘴、输送管道、调节阀门等等。本技术

和装置解决了人们长期渴望解决而又未解决的问题

——草纤维送燃和切草房的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN93234768.1

<名称>=纸页双面脱水封闭成型装置

<申请（专利权）人>=王振春

<发明（设计）人>=王振春;王季平;王志励

<申请日>=1993.09.30

<地址>=410002湖南省长沙市小古道巷倒脱靴6号

<摘要>=本实用新型公开了一种属于造纸机械的纸页双

面脱水封闭成型装置。它的主要结构是，圆网槽(15)

中的两个平行圆网(141)(14)之间有封闭成型器(1)

和真空吸移箱(16)。湿毯(11)经过环形网(8)和压毯

辊(13)使两圆网(141)(14)成相反方向旋转，位于封

闭成型器(1)中的匀浆板(4)上方的溢浆槽(3)两侧各

位弧形板(2)，由此使所述两侧弧形板(2)与相应的圆

网(141)或(14)之间形成成型区(5)，且该区(5)的上

端溢浆口高于所述圆网轴线。

<REC>

<申请号>=CN93237015.2

<名称>=复合前置式吸尘头

<申请（专利权）人>=吴锡方

<发明（设计）人>=吴锡方

<申请日>=1993.05.31

<地址>=213001江苏省常州市劳动新村南77幢丙单元501室

<摘要>=一种复合前置式吸尘头，属于负压除尘装置的部

件，尤其适用于毛纺机辊子清洁，纺织、饲料加工、卷

烟、造纸、建材等行业非金属干性粉尘的吸除，以及剧

场、商店等大面积公共场所的除尘，本实用新型的吸

口与除尘器相通，其前方设有兜形件，底部固定一起

尘器，其底部周边装有柔性裙边。本吸尘头的吸口置

于操作者前方，不仅具有通常吸尘头的功能，同时还

具有利用被清除物向前运动的惯性，有效地将被清除

物吸除的功能。

<REC>

<申请号>=CN93237289.9

<名称>=三维压力打包机

<申请（专利权）人>=李芳德

<发明（设计）人>=李芳德

<申请日>=1993.07.16

<地址>=226009江苏省南通市人民政府富民港办事处

<摘要>=本实用新型公开了一种三维压力打包机，有一个

称重机构，称重机构下为竖向压缩机构，竖向压缩机

构下方装有横向压缩机构，横向压缩机构前侧面为纵

向压缩机构，一个电气控制装置与装在上述各机构上

的启停信号产生元件电气连接，电气控制装置还与为

各压缩机构提供动力的动力源电气连接。适用于饲

料、化工、造纸、纺织、废品回收等行业，经打包后的料

包计量、仓储、运输方便。压力大、操作方便，料包型

度、尺寸重复性好、密度均匀。

<REC>

<申请号>=CN93242377.9

<名称>=常压高温锅炉

<申请（专利权）人>=王积瑶

<发明（设计）人>=王积瑶

<申请日>=1993.10.22

<地址>=750011宁夏回族自治区银川市银川糖厂财务科

<摘要>=常压高温锅炉。该锅炉包括炉体、加热排管、炉

膛、烟筒、上炉门、下炉门和炉排，并采用了不同于普

通锅炉和高压锅炉的空气室、挡火板管、二次风管口

等内部结构和膨胀罐、换热器等辅助部件，以高温油

液为传导热能，在常压下可产生150—300℃高温的

工作液体，可提供给化工、造纸、建材、空调等行业的

加热、干燥设备使用，有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN93245427.5

<名称>=纸杆铅笔嵌芯卷纸筒滚卷机

<申请（专利权）人>=向宝

<发明（设计）人>=向宝

<申请日>=1993.11.23

<地址>=330008江西省南昌市民德路401号经济大楼3楼

<摘要>=本实用新型公开了轻工机械类一种纸杆铅笔嵌

芯卷纸筒滚卷机。它用上下夹板、插板等组成的夹板

式造卷芯机构和滚轮、弧板等组成连续搓滚式滚卷机

构代替了原有纸筒滚卷机的固有芯轴式造芯机构和

两滚轮对滚式滚卷机构，可自动实现嵌芯卷纸筒的一

次成型。卷成的嵌芯纸筒尺寸稳定、嵌芯与纸筒结合

牢固，且无须使用成卷纸张。它为广泛利用旧报纸、

印刷废纸、造纸废纸卷制细杆嵌芯纸筒，特别是纸杆

圆铅笔开辟了一条有用途径。

<REC>

<申请号>=CN93246828.4

<名称>=方形板壳式换热器

<申请（专利权）人>=陈炳权

<发明（设计）人>=陈炳权

<申请日>=1993.12.10

<地址>=300210天津市河西区湘江道41楼701

<摘要>=本实用新型是一种方形板壳式换热器，其内装有

用薄板对折焊接的方形板束，方形壳体前部设有可拆

的法兰盖，以利壳程的冲洗，设备壳体沿高度方向设

置多道水平加强筋，以提高设备承压能力。本机结构

紧凑，传热效率高，易清洗，制作工艺简单，它广泛用

于化工、造纸、制药、食品、染料、化纤、制皂等工业部

门。

<REC>

<申请号>=CN93246946.9

<名称>=竹材切片机

<申请（专利权）人>=姚权

<发明（设计）人>=姚权

<申请日>=1993.12.06

<地址>=350007福建省福州市柳河路18号省社科院宿舍3号楼303室

<摘要>=竹材切片机，它由飞刀片、刀片载体、动力传动装

置及自定心夹料装置和机座组成，刀片载体采用使竹

材在刀片载体内由多飞刀片呈螺旋线切割的切削滚

筒，动力传动袋置采用既能传递动力又能排出竹片的

空心轴，切削滚筒和动力传动装置这二部分的轴心线

相重合成同一轴心线，且与水平面成进料端高于出料

端的倾角，因而本实用新型具有结构简单，能耗低，易

于操作和维护，使竹材一次切成造纸用竹片的优点。

<REC>

<申请号>=CN93247935.9

<名称>=卷烟纸透气度处理机

<申请（专利权）人>=张靖

<发明（设计）人>=张靖

<申请日>=1993.12.13

<地址>=721300陕西省宝鸡县虢镇宝鸡县电子技术研究所

<摘要>=卷烟纸透气度处理机，是利用空间游离电子在雪

崩前期击穿打孔，并且其透气度可任意调节，对抗张

力度无明显影响，还可增加成品烟的燃烧度，从而减

少焦油含量。由检测信号源电路、同步信号取样电

路、整形放大调制电路、前级控制放大电路、功率放大

升压电路、电源电路及检测报警显示电路构成。其结

构新颖、自动化程度高，可随机用到造纸生产线上，烟

厂卷烟生产线上等，并适于不同厚度、不同质量的纸

或布打孔。

<REC>

<申请号>=CN93248260.0

<名称>=筛选设备

<申请（专利权）人>=温州市华威机械厂

<发明（设计）人>=金瑞明;章魁孝;叶乾笙

<申请日>=1993.12.06

<地址>=325025浙江省温州市永强五甲街50-28号

<摘要>=一种利用筛板滤网进行浆液筛分的筛选设备，属

于造纸工业设备它是采用700～900mm的弧形筛

板，其上部固连于箱体上部的喷浆口的唇板上，喷浆

口设置有开度调节器。进浆管以其法兰平面与水平

面成45°安置在箱体上部，且其浆液的进入方向与

筛板弧度切线方向一致，从而使本实用新型具有结构

简单，没有转动及振动部件，不易损坏，使用寿命长，

不需动力传动，高效、低耗等特点。

<REC>

<申请号>=CN94201426.X

<名称>=废铝箔纸分离装置

<申请（专利权）人>=程幼学

<发明（设计）人>=程幼学;杨琳

<申请日>=1994.01.18

<地址>=650034云南省昆明市气象路16号

<摘要>=本实用新型属于造纸工业中所使用的机械设

备。废铝箔纸分离装置由壳体、调速电机、搅拌器、筛

板、排浆口和排铝口组成，调速电机位于壳体上方或

下方，搅拌器在壳体中并与调速电机连接，壳体底端

向外凸出，排铝口位于壳体底端，筛板位于壳体内周，

排浆口位于壳体周边上。本实用新型所述装置结构

简单，能有效的将铝箔纸和纸浆分开，由本装置所得

到的铝箔和纸浆经进一步处理后，可回收铝和纸浆。

<REC>

<申请号>=CN94203409.0

<名称>=电斩光近红外水分仪

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=章荣根;孙优贤

<申请日>=1994.01.31

<地址>=310013浙江省杭州市玉泉

<摘要>=电斩光近红外水分仪是造纸自动控制中用来自

动检测纸张水分的装置。该装置采用水分、参比探测

器直接接收透过纸张的红外光，通过电调制实现斩

光，将获取的水分、参比、背景信号以及经调制后的水

分与参比的合成主信号输入主机，由主机进行数据处

理并显示纸张水分值。由于该水分仪是以电调制实

现斩光，与现有的机械斩光水分仪相比，它无转动部

件，所以无噪声，运行可靠，且测量精度高，适宜于快

速走纸。

<REC>

<申请号>=CN94204416.9

<名称>=混合纤维分离机

<申请（专利权）人>=赵海平

<发明（设计）人>=赵海平

<申请日>=1994.02.22

<地址>=313301浙江省安吉下汤乡下汤村

<摘要>=混合纤维分离机属造纸机械领域，能将粗细不等

的混合纤维分离出质量均匀适宜制造冥纸、瓦楞纸、

箱板纸的细纤维，它包含电机、动力传动部件、进料装

置、捻辊、刺辊及操纵部件，其特征在于捻辊及刺辊下

方设有纤维分隔板，动力传递或是刺辊右皮带轮(3)

通过多个齿轮，配合离合器将动力传递给上捻辊右齿

轮(12)，或是刺辊右齿轮(37)与下捻辊右齿轮(12)直

接动力联接等方式，解决了冥纸一类竹浆需用复杂设

备制造的难题，因而成本低、效益好。

<REC>

<申请号>=CN94204955.1

<名称>=草片分选机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;白津生;金宏

<申请日>=1994.03.19

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=一种造纸用草片分选机，属于分离技术领域，本

实用新型主要是采用调风百叶窗，梯级振动筛，草叶

捕集网，配以螺旋散料机，双联封闭出料机，引风机

等，应用正吹扩散，重力沉降分离，振动筛选及网的分

选作用，分离草片，去除谷粒、土、砂石、草叶及草节、

本实用新型的优点是结构紧凑，耗能少，可广泛用于

造纸用稻麦草原料及其它草类原料的筛选。

<REC>

<申请号>=CN94206847.5

<名称>=一种盘磨机磨片

<申请（专利权）人>=云南工学院

<发明（设计）人>=李元禄;林宏周

<申请日>=1994.03.07

<地址>=650051云南省昆明市环城东路云南工学院

<摘要>=一种盘磨机磨片，属制浆造纸设备领域。本磨片

为整体结构，其上均匀地布置有三圈不同齿距、形状

的斜齿，经铸造、机加工等工序成型。具有噪音低、磨

损均匀等优点，能广泛适用于针叶木厚壁纤维打浆。

<REC>

<申请号>=CN94209381.X

<名称>=加筋纸网笼输送基材的装置

<申请（专利权）人>=宫景玉;马振邦;曾煜

<发明（设计）人>=宫景玉;马振邦;曾煜

<申请日>=1994.04.21

<地址>=450100河南省荥阳县城关乡宫寨村河南省荥阳县长青造纸厂

<摘要>=本实用新型是涉及一种造纸用的加筋纸网笼输

送基材的装置，它是在原造纸用的圆网纸机的网笼外

侧部加装输入胶辊、张紧导辊、导带辊、密封胶辊、匀

浆辊及输送皮带，原网箱的弧形板上加装扩栅板而

成，输送皮带贴紧网笼，本实用新型结构简单，使用方

便，安全可靠，操作维修容易，生产的加筋纸质量好，

深受用户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN94210727.6

<名称>=搪瓷釉耐腐蚀通风机

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=赵聿忠;蒯鸿亮;王明德;姚承范;陈淑萍;徐丽萍

<申请日>=1994.05.04

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=一种机械设备技术领域的搪瓷釉耐腐蚀通风

机。它包括蜗壳和叶轮，通风机用搪瓷釉作耐腐蚀涂

层。叶轮的叶片为板形，用含轴套中空轮毂套在电机

轴上。轴套为圆筒形，轮毂为喇叭形，用螺栓和搪瓷

釉压块将叶轮和电机轴固紧。在搪瓷釉压块两侧加

防腐密封垫圈。本实用新型为化工、电镀、造纸、制

药、核能、环卫提供一种耐腐蚀、大流量、高压头通风

机。

<REC>

<申请号>=CN94212531.2

<名称>=结合型上流式厌氧污泥床反应器

<申请（专利权）人>=河北轻化工学院

<发明（设计）人>=黄群贤;罗人明;杨景亮

<申请日>=1994.05.28

<地址>=050018河北省石家庄市裕华中路5号

<摘要>=本实用新型为一将气柜与上流式厌氧污泥床反

应器结合为一体的高浓度有机废水处理装置，由于两

者结合为一体具有占地面积小、节省输送管道投资，

设备使用效率高等特点。适用于制药、化工、食品、造

纸等工业排放的高浓度有机废水处理。

<REC>

<申请号>=CN94216771.6

<名称>=气垫式洗浆塔

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1994.07.06

<地址>=510600广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=本实用新型创造涉及纸浆厂浆料的洗涤设备，它

主要由塔体、滤网和支承格栅组合而成，它主要用于

10～100吨浆/日的纸浆厂使用，含有大量蒸煮废液

(黑液)的浆料经过本塔洗涤后，黑液提取率及其提取

的黑液浓度都有大幅度提高，从而提高了造纸碱回收

的经济环境效益，浆料通过本塔洗涤后，预计黑液提

取率可达95～98％左右，提取的黑液浓度达Be′

(15℃)10左右。

<REC>

<申请号>=CN94218657.5

<名称>=装有粗磨和精磨两个磨头的磨刀机小车

<申请（专利权）人>=信阳木工机械厂

<发明（设计）人>=方思明

<申请日>=1994.08.08

<地址>=464000河南省信阳市北京路49号

<摘要>=本实用新型适用于木材、皮革、造纸等行业的专

用磨刀机，是一种装有粗磨和精磨两个磨头的磨刀机

小车，而且两个磨头分别由两个电机驱动，并能进行

竖直方向和水平方向的进给运动。这样的磨刀机结

构紧凑，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN94218656.7

<名称>=具有可倾式移动工作台的磨刀机

<申请（专利权）人>=信阳木工机械厂

<发明（设计）人>=唐宇;王素俭

<申请日>=1994.08.08

<地址>=464000河南省信阳市北京路49号

<摘要>=本实用新型提供了一种结构简单的直刃口刀具

磨刀机，适于在木材加工、皮革、造纸行业使用，其特

点是将工件夹持在一个可倾式移动工作台上，便于调

整刀具加工的角度，并在水平移动中切削长刀具。立

式磨头则进行上下进给运动，对刀具进行磨削。本机

只有一个电机带动立式磨头的砂轮，其它均采取人工

手动操作，结构简单，造价低。

<REC>

<申请号>=CN94220510.3

<名称>=永磁感应传动器

<申请（专利权）人>=兰州西利实业公司

<发明（设计）人>=沈康;王建平

<申请日>=1994.09.02

<地址>=730030甘肃省兰州市城关区颜家沟2-6号1032

<摘要>=本实用新型涉及一种利用永磁感应产生磁场来

传递扭矩和转速的永磁感应传动器。由主动转子、隔

离套、从动转子等组成，主动转子、隔离套、从动转子

沿同一轴向安装，在主动转子上装有永磁磁极，从动

转子上对应安装有感应环。该传动器结构简单、体积

小，永磁材料用量少，应用范围广。可普遍使用于任

何需要密封传动的机械或高速旋转机构的动力传

递。广泛适用于石油、化工、造纸、制药、食品、真空等

行业。

<REC>

<申请号>=CN94220670.3

<名称>=多相正脉冲变速电动机

<申请（专利权）人>=周曼金

<发明（设计）人>=周曼金

<申请日>=1994.09.09

<地址>=116022辽宁省大连市大连铁道学院

<摘要>=本实用新型所提供的多相正脉冲变速电动机其

结构由电机体、主电路和控制电路所组成。电机体由

机座、双定子铁芯、正励绕组、双转子铁芯、转轴、差励

绕组所组成。交、直流电源经主电路电子开关变成正

脉冲对电机电枢绕组供电。控制电路由转子位置检

测器、移相器等构成的电子触发电路来实现。由于本

实用新型仅使用简单的移相器或斩波器而取消逆变

器，故运行更为可靠，可广泛的适用于机床、造纸、风

机、水泵等需要无级变速电力驱动的工业领域。

<REC>

<申请号>=CN94221441.2

<名称>=废铝箔复合制品的回收设备

<申请（专利权）人>=王振峰

<发明（设计）人>=王振峰

<申请日>=1994.09.20

<地址>=450003河南省郑州市花园路53号省科技馆1号楼二楼郑州金汇高新技术开发公司

<摘要>=

本实用新型涉及一种废铝箔复合制品的回收设

备，它包括一个原料混合器(4)，一个分离箱(12)和一

个风机(9)，原料混合器(4)经输料管(8)与分离箱

(12)的下部相连，分离箱(12)的顶部经输料管(8′)

与风机(9)相连，在原料混合器(4)中具有由转轴(2)

支承的钢丝齿(3)，在分离箱(12)的底部具有铝粒出

口(13)，在铝粒出口(13)的上部具有塑料出口(11)，

在风机(9)上具有纸屑出口(10)。本回收设备可获得

较纯的铝及较高质量的造纸原料，而且设备简单，工

作可靠，通用性强。

<REC>

<申请号>=CN94223283.6

<名称>=靠椅式折面水力筛

<申请（专利权）人>=保定钞票纸厂

<发明（设计）人>=李文才;苏书智

<申请日>=1994.10.08

<地址>=071071河北省保定市西郊纸厂路一号

<摘要>=本实用新型涉及一种废水中回收纤维装置，尤其

指从造纸水中回收纸浆的装置。它包括上段长斜面、

中段平缓面及下段短斜面顺序连接形成，其中，中段

平缓面与平面倾斜24°—28°，上段长斜面与地平

面倾斜45°—49°，下段短斜面与地平面倾斜48°

—52°。从而，回收湿纤维浓度高，有利于运输，同时

纤维流失也减少。

<REC>

<申请号>=CN94224159.2

<名称>=晶闸管直流调速控制装置

<申请（专利权）人>=西安理工大学

<发明（设计）人>=武东福;时胜利;褚永琦

<申请日>=1994.07.18

<地址>=710048陕西省西安市金花南路5号

<摘要>=一种晶闸管直流调速控制装置，它由一只四运放

集成电路构成具有电压负反馈和电流正反馈或者具

有电压负反馈和电流截止负反馈的直流调速控制装

置，包括晶闸管触发器，电压调节器，电流正反馈信号

放大器或者电流截止负反馈比较器。本实用新型与

现有技术相比，具有集成度高，运行稳定可靠，安装、

调试、维修方便等优点。适用于小容量直流电机的调

速。可广泛用于要求无级调速的机床、纺织、印染、造

纸及科研试验装置等设备。

<REC>

<申请号>=CN94224578.4

<名称>=瓷环触头式变阻器

<申请（专利权）人>=乐厚荣;张继宁

<发明（设计）人>=乐厚荣;张继宁

<申请日>=1994.07.20

<地址>=710054陕西省西安市建二公司3号宿舍1门

<摘要>=瓷环触头式变阻器是在现有BC1系列瓷盘滑线

式变阻器和BML1系列密闭式励磁变阻器的基础上

加以改进后在T形瓷环上镶有滑环和两圈触头，触

头与电阻丝热包容固联，T形瓷环座入U形瓷环内，

U形瓷环内壁和外壁设有通风孔。改善了散热条

件，触头和滑环不易松动，易加工、成本低，触头与电

阻丝联接可靠不易断路和匝间短路，工作稳定，使用

寿命长。可广泛用于机械、化工、造纸、印染、轧钢等

行业。

<REC>

<申请号>=CN94225514.3

<名称>=一种除砂无堵塞浆泵

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1994.01.01

<地址>=262200山东省诸城市北郊五里堡

<摘要>=本实用新型提供了纸浆处理设备中的一种除砂

无堵塞浆泵，其由原通道式浆泵的基础上，采用带浆

料加速棱筋的通道式叶轮(3)并有除砂锥体(1)，在回

水清洗的同时配以从进浆孔(2)切向进浆，使浆料在

叶轮(3)作用下先在锥体内旋流除去重质杂质如铁

质、砂石后泵出，使浆泵具备了除砂功能，同时又具有

一定的打浆功能，从而保证了下道工序的机器的安

全，而且重杂质去除率达90％以上，一机多用，操作

方便。本实用新型占地面积小，广泛适用于造纸行业

使用。改掉了现有浆泵不能适应去杂功能、性能单一

的缺点。

<REC>

<申请号>=CN94225656.5

<名称>=四面刃分切下圆刀具

<申请（专利权）人>=高福海

<发明（设计）人>=高福海

<申请日>=1994.01.27

<地址>=250014山东省济南市甸柳新村二区十楼351号

<摘要>=一种四面刃的分切下圆刀，由刀体、刀轴和刀垫

组成。在刀体1的圆周上有四个刀刃2、3、4、5；在刀

轴6的两端，各有一个螺纹7和键槽8；在刀垫9的

周边两侧，各有一个阶台10、11，构成一种双切边状

的刀垫。这种四面刃的分切下圆刀，与造纸、烟草、火

柴等行业通用的单刃分切机下圆刀相比，钢材利用率

提高四倍，与本申请人已获专利的双面刃下圆刀相

比，钢材利用率则提高二倍，用户收益提高50％以

上。

<REC>

<申请号>=CN94229022.4

<名称>=保健鼻塞

<申请（专利权）人>=李凯锋

<发明（设计）人>=李凯峰

<申请日>=1994.06.29

<地址>=123200辽宁省彰武县文化馆

<摘要>=本实用新型涉及一种卫生保健用品。人们通常

采用戴口罩等办法，只能防止或减轻空气中灰尘污

染。保健鼻塞既具有口罩功能，又可以改善环境气

味，它是由塞壳、填料载体及鼻卡弹簧构成，其特征是

塞壳呈倒圆锥体形，四周有通气孔，填料载体充填有

香精或药物，并与塞壳相匹配。在日常生活、环卫、造

纸、化工等行业有广泛应用前景。

<REC>

<申请号>=CN94235631.4

<名称>=可调式完全离解除砂机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备制造厂

<发明（设计）人>=孙炳伟;张鹏

<申请日>=1994.10.31

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=

造纸机械中浆处理设备中的一种可调式完全离

解除砂机，它是由动力源驱动联轴器21，带动主轴

18工作，在机体19前端依次连接着出浆壳体11、定

子外壳7、除砂锥体1，并且连接有导尘弯头22、球阀

23、集砂罐24，转子8和定子6呈径向阶梯状配合，

而且转子8每一阶梯段均为锥台状结构，本机不仅疏

解效果好，而且广泛适用于草浆、木浆的除砂疏解，它

的使用寿命长达十二个月以上。

<REC>

<申请号>=CN94237350.2

<名称>=防伪用纸

<申请（专利权）人>=彭铁铁;彭菲菲

<发明（设计）人>=彭铁铁;彭菲菲

<申请日>=1994.05.13

<地址>=410002湖南省长沙市倒脱靴6号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种新型结构的纸，具体是

防伪用纸，其特征是在纸中包含有增光、挡光材料、多

种彩色纤维状材料，平时即为普通纸，经过光线照看

时，即显现出特定的标志，从而具有防伪功能。由于

该纸是通过造纸工业制出，给不法分子的仿造制造了

难度，同时消费者又很容易辨认，从而防止了不法分

子的不法行为，使伪劣产品无立足之地，对维持市场

秩序，保护生产厂家和消费者的利益起到积极有效的

作用。

<REC>

<申请号>=CN94238586.1

<名称>=旋涡式风机

<申请（专利权）人>=徐联奎

<发明（设计）人>=徐联奎

<申请日>=1994.04.25

<地址>=200433上海市佳木斯路185弄17号101室

<摘要>=本实用新型属旋涡式鼓风机，主要解决叶轮与壳

体的装配问题，本实用新型的特征是在叶轮轴承外侧

的叶轮轴上套有带外螺纹的调整圈，壳体及盖的轴孔

外缘装设与调整圈的螺纹配合的定位环，定位环外侧

设有拧在调整圈上的锁紧螺母，本实用新型可供水产

养殖苗塘、冷冻厂食品解冻、造纸化工行业用作鼓风

设备。

<REC>

<申请号>=CN94240505.6

<名称>=完全离解除尘机

<申请（专利权）人>=郭青

<发明（设计）人>=郭青

<申请日>=1994.05.08

<地址>=262200山东省诸城市西关大街老母庙巷22号

<摘要>=本实用新型公开了一种完全离解除尘机，属造纸

行业浆处理设备。主要特征是离解区定、转子采用两

个、多联作同心间隙配合的梯形齿形，轴承体(21)两

端面上开有可分别与前后轴承盖(15)、(25)端面固定

连成封闭空腔(16，23)的端面敞开空间，轴承体(21)

外表面上设有进、出水也，进浆口(3)内腔壁底端母线

与除尘锥体(1)内腔壁相切。本实用新型克服了现有

技术离解效果差、轴承使用寿命低的主要缺陷，可应

用于造纸行业浆处理工序中。

<REC>

<申请号>=CN94240661.3

<名称>=一种螺旋转子真空泵

<申请（专利权）人>=诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=孙启本;王金聚

<申请日>=1994.06.05

<地址>=262200山东省诸城市城北五里堡

<摘要>=本实用新型公开了一种螺旋转子真空泵，由机体

(1)上平行支撑啮合的两根各自为人字形齿摆线齿廓

或圆弧或渐开线型齿廓，并由齿轮(5)和齿圈(8)和齿

轮毂(6)传动并工作，从而使真空泵提高效率近1倍，

转速也为4—6极电机直联，减少了占地面积，节省了

制造成本，最大真空度可达100KPa，节电60％以上，

传动平稳，工作连续，不发生困气现象，噪音低，广泛

适用于造纸、化工、食品和制糖业真空脱水，特别是制

纸业一种理想的真空获得设备。

<REC>

<申请号>=CN94240513.7

<名称>=圆网纸机多管扩缩网槽

<申请（专利权）人>=杨自觉

<发明（设计）人>=杨自觉

<申请日>=1994.05.24

<地址>=250013山东省济南市工业南路325号

<摘要>=圆网纸机多管扩缩网槽属于造纸机械设备。圆

网造纸机在我国现有造纸机中还占据着主要地位，但

它的成纸质量远不如长网造纸机。本实用新型的目

的就是提供一种具有扩缩功能的圆网纸机网槽，使其

纸页成型好，横幅定量均一，纵横拉力比小，成纸匀度

好，使其质量可与长网造纸机相提并论。本方案的特

点是在方形锥管与进浆口之间装有多级扩缩器，另在

溢浆槽的槽壁上装有调整溢浆口和进浆口的调整机

构，以此改善浆料的流送和纸页的成型。

<REC>

<申请号>=CN94240784.9

<名称>=刀辊切料机

<申请（专利权）人>=潍坊第二轻工机械厂

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;颜世川;韩德伟;尹立云

<申请日>=1994.06.18

<地址>=261011山东省潍坊市潍大路14号

<摘要>=一种用于造纸行业原料备料的刀辊切料机。主

要由进料输送机构、喂料机构、切料机构及出料输送

机构构成，其结构特点是飞刀与底刀均为平刀直刃，

与刀轴轴线成一大小相等但方向相反的倾斜角，两倾

斜角之和在4°—7°之间。本实用新型消除了飞刀

刃与底刀刃之间的间隙，大大提高了切料合格率，延

长了使用寿命，适用于稻草、麦草、红麻、棉秆、毛竹等

多种造纸原料的切料。

<REC>

<申请号>=CN94240911.6

<名称>=辊式振动筛除尘机

<申请（专利权）人>=潍坊第二轻工机械厂

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;颜世川;张国庆

<申请日>=1994.07.04

<地址>=261011山东省潍坊市潍大路14号

<摘要>=一种制浆造纸厂家用于清理非木类纤维原料的

辊式振动筛除尘机，具有机架、安装在机架上的多个

羊角辊以及羊角辊罩和V形出灰斗，出灰斗内装有

螺旋轴，其结构特点是在机架上安装有振动框架，该

框架上的筛板滑道内安装有抽屉式动筛板。本实用

新型的筛板在工作中是振动的，从而有效地提高了除

尘效果。

<REC>

<申请号>=CN94241019.X

<名称>=一种高效除渣器

<申请（专利权）人>=杨盛杰

<发明（设计）人>=杨盛杰

<申请日>=1994.07.27

<地址>=250033山东省济南市北园路白鹤小区9号楼401室

<摘要>=

本实用新型涉及一种造纸行业清除纸浆中尘埃

杂质的除渣装置。其特征在于装有可更换的不同内

径的轻质杂质排出中心管，除渣器工作表面涂覆耐磨

耐腐材料，解决了原除渣器净化率低，易磨易损的问

题。本实用新型轻质杂质净化率达95％以上，重质

杂质净化率达99％以上，使用寿命比单纯铸铁制作

的同类产品长1-3倍。也可用于化纤行业除渣工

艺。

<REC>

<申请号>=CN94243197.9

<名称>=一种自吸无堵塞泵

<申请（专利权）人>=岳立栋

<发明（设计）人>=岳立栋;岳首都;岳立来;宋淑萍;王文盛;岳刚;杨玉国

<申请日>=1994.10.25

<地址>=255200山东省淄博市博山区杂污泵厂

<摘要>=一种自吸式无堵塞泵，属于离心泵类，由带自吸

腔的泵体4，其半开式叶轮7位于流道一侧，泵轴14、

悬架13，内有活门2的进水管1所组成。能自吸，不

用底阀，集自吸无堵塞泵的优点，可输送含大颗粒，纤

维性介质无缠绕，不堵塞，寿命长，适应于矿山、冶金、

陶瓷、纺织、造纸、养殖等行业抽送污物混合介质。

<REC>

<申请号>=CN94244993.2

<名称>=改进的纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=张致远

<发明（设计）人>=张致远

<申请日>=1994.11.05

<地址>=650100云南省昆明市西郊昆明市造纸厂供应科吕琼娥转

<摘要>=

改进的纸浆模塑成型机，属于一种制造纸模制品

的设备，本机的结构特点是在纸浆池上部装有转轴，

转轴上安装着驱动装置和翻转架，空气室装在翻转架

上，模具又装在空气室上，空气室通过管道与抽真空

和吹气的分汽缸连接。本机结构简单、成本较低、维

修容易、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN94246620.9

<名称>=一种纸张防翘防曲装置

<申请（专利权）人>=李仁武

<发明（设计）人>=李仁武

<申请日>=1994.11.23

<地址>=322200浙江省浦阳县浦阳镇浦南涂布印刷厂

<摘要>=一种造纸过程中纸张防翘防曲装置，主要通过在

纸张烘缸后设计一沟纹施水辊来实现，施水辊可以通

过纸带传动，也可通过动力传动。施水辊的直径、沟

纹的深度与沟距由造纸机型号、造纸速度来设计。采

用本实用新型装置，使纸张平整，防翘防曲，大大提高

了纸张耐折度与平滑度，并提高了工效，降低了能

耗。

<REC>

<申请号>=CN94248571.8

<名称>=皱纹纸机用起皱刮刀架

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1994.12.24

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种皱纹纸机用起皱刮刀架，

属造纸机械领域。主要特征是刀夹(2)与刀夹定位块

(3)、刀胎(4)间的连接处还连接有弹簧调整装置(8)，

弹簧调整装置(8)由定位座(7)、弹簧(6)、调整定位座

(5)组成，弹簧(6)装于定位座(7)、调整定位座(5)之

间。克服了现有技术刮刀与烘缸接触线压力不均匀

等主要缺陷，可广泛应用于皱纹纸机生产中。

<REC>

<申请号>=CN94247782.0

<名称>=立式完全离解除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1994.12.17

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开一种立式完全离解除砂机，属造

纸机械。主要特点是电机主轴(3)上设有弹性键

(16)，电机主轴(3)下端设有挡圈(5)，挡圈(5)由尾部

螺栓(7)与螺孔连接定位，转子(4)底端内壁制有与除

砂锥帽(8)连接为一体的螺纹，定子(6)下端连接有二

级除砂体(17)，贮砂罐(13)同时是底座，贮砂罐(13)

与支撑体(11)连接端面上设有支撑调整螺栓(14)螺

母(15)。克服了现有技术除砂效率低等主要缺陷，可

广泛应用于造纸机械领域中。

<REC>

<申请号>=CN95202029.7

<名称>=往复式真空清网机

<申请（专利权）人>=徐彩云;徐有信

<发明（设计）人>=徐彩云;徐有信

<申请日>=1995.01.11

<地址>=475312河南省开封市兰考县堌阳西关

<摘要>=一种往复式真空清网机，采用负压吸附造纸网笼

上的粘附物，并以网笼轴为动力，经平皮带带动减速

轮旋转，而减速轮通过与其连接的摇臂、连杆同真空

管框架一侧管铰接，并驱使真空管框架作往复直线运

动，同时，该侧管上有接真空泵的接头，而真空管框架

另一侧管上有与网笼紧密接触的吸嘴。所以它能省

去大量的冲网水，每小时可省水50-80立方米，并

且清洗效果好，可避免产生清洗盲区，减少浆料流失，

提高得浆率，延长网子使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN95202678.3

<名称>=旋转接头

<申请（专利权）人>=黄辉鹏

<发明（设计）人>=黄辉鹏

<申请日>=1995.02.13

<地址>=514011广东省梅州市东郊区东街乡园心村62号

<摘要>=本实用新型涉及

一种旋转接头，其特征是轴承

和弹簧套在接头上，接头套在

法兰内，另一接头套在另一法

兰内，法兰与另一法兰连接在

一起。本实用新型采用机械密

封，不需填样，可以自动同心，自

动补偿，能解决流体跑、冒、滴、漏，具有结构简单，维修方便的

特点。它适用于造纸、橡胶、制药等行业的干燥、冷却设备。

<REC>

<申请号>=CN95202640.6

<名称>=无压空气锅炉

<申请（专利权）人>=叶芳远;叶家宗;叶家伟;叶家杰

<发明（设计）人>=叶芳远;叶家宗;叶家伟;叶家杰

<申请日>=1995.01.27

<地址>=710032陕西省西安市华清路二十九号院4号楼一门6号

<摘要>=

无压空气锅炉，由燃烧设备，开水箱，回程炉体，

空气分配箱，热空气集箱和真空管路组成。由炉火将

陶瓷管加热到400℃-600℃，冷空气通过陶瓷管内

壁加热到200℃-300℃，经集热空气箱，真空管路，

送至用热场所，与原锅炉比，供热温度提高了，锅炉造

价与燃煤费均可降三分之一，锅炉的主要传热工能不

用水，节水费及水处理费百分之百，本实用新型适用

于化工，造纸，印染，食品等烘干用热，也可采暖，蒸

饭，饮用，沐浴等多种用途。

<REC>

<申请号>=CN95206200.3

<名称>=一种用于在线测量仪表上的散热控温装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=沈毅;王艳;刘志言

<申请日>=1995.04.12

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市西大直街92号沈毅转

<摘要>=

本实用新型涉及一种在线测量仪表上的散热控

温装置，它是由热管，半导体致冷器，温度传感器以及

温度控制电路组成。本实用新型能有效地将仪表内

的热量传送出来，并能使仪表内某元件或仪表内环境

保持一定温度，从而大为提高仪表的稳定性和可靠

性。本实用新型适用于造纸，热轧钢，平板玻璃，塑料

薄膜等工业过程在线测量仪表的散热与恒温。

<REC>

<申请号>=CN95207610.1

<名称>=利用造纸厂制胶锅自制分散松香胶的装置

<申请（专利权）人>=李丰年

<发明（设计）人>=李丰年

<申请日>=1995.04.06

<地址>=100009北京市西城区柳荫街大新开胡同7号

<摘要>=一种利用造纸厂制造松香皂胶的制胶设备改装

的包括制胶锅1、锅内加热

盘管2、变速搅拌器4、转

相水槽9和乳化剂槽6的装

置，用于造纸厂自制分散松

香胶，可代替换目前的松香

皂胶用于造纸生产中的施胶

技术。可节省松香和硫酸铝

用量，可克服夏季施胶障

碍；并提高纸的使用寿命，

降低造纸成本。

<REC>

<申请号>=CN95207897.X

<名称>=一种高效高浊度污水净化器

<申请（专利权）人>=杨昌力;施毅兵;唐晓梅

<发明（设计）人>=杨昌力

<申请日>=1995.04.10

<地址>=550001贵州省贵阳市外环城东路227号

<摘要>=

一种高效高浊度污水净化器，其特征在于过滤区

(9)处设为倒锥形筒体(14)，排泥桶(17)的上部设为

大于桶口的排泥桶锥体(16)。

该装置将混合、反应、悬浮澄清、沉淀、过滤、清水

汇集及污泥浓缩为一体，是一种高效的高浊度污水净

化器。其具有占地面积小、操作简便、运行费用低、综

合技术性能均能达到理想效果的优点。尤其适合锅

炉麻石除尘器、煤矿矿井污水，铸造、陶瓷、造纸、冶

金、化工各行业以及水磨大理石、湿法除尘等废水的

应用。实现工业用水闭路循环，并能回收珍贵原料。

<REC>

<申请号>=CN95208270.5

<名称>=余压过滤节能型全自动除尘器

<申请（专利权）人>=姜德骏

<发明（设计）人>=姜德骏

<申请日>=1995.04.13

<地址>=441002湖北省襄樊市人民路229号襄樊棉纺织印染厂

<摘要>=本实用新型是一种余压过滤节能型全自动除尘

器，适用于纺织行业，也可用于电子、食品、卷烟、造

纸、环卫等有粉尘产生的工业除尘。其特征是以刮板

轴为对称中心，依次在刮板轴外面套装有一、二级滤

尘器，过滤的粉尘经集尘袋进入自动集尘螺旋绞笼。

本实用新型采用固定式集中滤尘，占地面积小，不用

引风机，可大量节约能耗，自动化除尘，减轻了劳动强

度，经安装在棉纺厂清花和梳棉除尘试用，其空气净

化后的含尘浓度可达每立方米＜0.75毫克。

<REC>

<申请号>=CN95213140.4

<名称>=纸浆浓缩洗涤中多圆网连接装置

<申请（专利权）人>=南智军

<发明（设计）人>=南智军

<申请日>=1995.05.29

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区沣东造纸厂

<摘要>=

一种造纸行业使用的纸浆浓缩洗涤中的多圆网

连接装置。具体结构是圆网置架于连组网箱上，网箱

设有排污孔，纸浆在喷水管和洗涤喷水管借助于水的

作用下，进行多次洗涤。

<REC>

<申请号>=CN95216438.8

<名称>=自加载造纸机静压支承可控中高辊

<申请（专利权）人>=诸葛宝钧

<发明（设计）人>=诸葛宝钧

<申请日>=1995.07.19

<地址>=443209湖北省枝江县404厂总务处宋一贞转

<摘要>=一种自加载

造纸机静压支承可控中高

辊，系造纸压光机设备的机

构，该机构的芯轴其两端装

于球面支承，套装在芯轴上的辊壳是通过两个滑动轴承的外环

与辊壳两端部内孔紧配合，通过辊壳两端的滑动轴承，使辊壳

绕芯轴转动，沿辊壳母线方向某小段挠度变化的控制是液压泵

站和电气控制台，滑动轴承内环开有槽孔与芯轴削扁平面段相

配合，使配合的芯轴与槽孔留有可上下滑动的间隙，并使顶压

活塞移动的方向与芯轴移动方向平行；本实用新型省略了机外

加载系统，减小设备体积、降低成本，方便操作。

<REC>

<申请号>=CN95217137.6

<名称>=耐高温双向输水输汽接头

<申请（专利权）人>=孟宪政;范宇光

<发明（设计）人>=孟宪政;范宇光

<申请日>=1995.09.25

<地址>=157032黑龙江省牡丹江市桦林橡胶厂

<摘要>=

本实用新型，耐高温双向输水输汽接头，是化工、

纺织、造纸行业输水输汽的一种接头。

主要由变通弯头，唇形密封圈、壳体、阀杆、前定

位圈、后定位圈等组成。使用时无论两连接件是旋转

或摆动的、介质水或蒸汽通过变通弯头、阀杆使介质

循环流动。密封圈可阻滞介质的泄漏，做到文明生产

和节约能源。

<REC>

<申请号>=CN95216847.2

<名称>=加筋纸圆网重叠输入基材的装置

<申请（专利权）人>=河南省荥阳市长春造纸厂

<发明（设计）人>=马振帮;宫景玉;苏尽保

<申请日>=1995.10.11

<地址>=450100河南省荥阳市城关乡宫寨村

<摘要>=

一种造纸行业上应用的加筋纸圆网重叠输入基

材的装置，是在现有生产加筋纸的造纸圆网湿纸页成

型处，加装上抄造湿纸页的圆网，圆网分两层，成圆网

重叠式，上、下两层联动，圆网在网箱内用支架支撑，

支架上配有托毯辊、挤水装置、压力装置、舒毯辊、脱

水装置和亲合装置，亲合装置在机架前部，使用方便、

安全，生产效率高，产品质量好。

<REC>

<申请号>=CN95219538.0

<名称>=全幅可控挠度辊

<申请（专利权）人>=王晓彬

<发明（设计）人>=王晓彬

<申请日>=1995.08.31

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号轻工总会杭州机械设计研究所

<摘要>=

一种用于造纸压榨脱水或压光的压辊、压光辊。

它包含有一个两端带滚动轴承且又同时固定在球面

支承内的芯轴、一个与芯轴安装在同一滚动轴承上的

可绕芯轴转动的辊壳、在芯轴内设置的其内带有能顶

压辊壳的活塞的油腔、在芯轴内带有的与活塞两端油

腔连通的压力油进、出油管；支承辊壳的滚动轴承安

装在辊壳端面以内，使辊壳在芯轴上带有悬臂梁段。

本实用新型解决了纯液压控制辊壳挠度的机构结构

复杂、制造困难且挠度的调节不可靠等问题。

<REC>

<申请号>=CN95223152.2

<名称>=压力曲筛非固定喷射均布进料设备

<申请（专利权）人>=张元方

<发明（设计）人>=张元方

<申请日>=1995.09.19

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区军民街1号

<摘要>=压力曲筛非固定喷

射均布进料设备，由进料总管、进料

支管、喷头、筛框、筛面以及筛上

物出口、筛下物出口等组成。本实

用新型涉及用于淀粉、造纸、食

品、化工等行业生产的料液分离设

备压力曲筛的改进，主要通过改变

曲筛的喷头的位置或使筛面在一

定范围内作横向移动，以改变物料

在曲筛表面磨损点，使筛面磨损程

度达到均匀，以便最大限度地提高

筛面利用率，从而使曲筛的使用寿

命延长三倍以上。

<REC>

<申请号>=CN95223197.2

<名称>=纸餐盒成型机

<申请（专利权）人>=史中伟

<发明（设计）人>=史中伟

<申请日>=1995.10.06

<地址>=310011浙江省拱墅区塘河南村27幢2-301室

<摘要>=

一种纸餐盒成型机，它包括有工作台、立柱、固定

板、气缸、电气箱、成型上模和下模等，本实用新型采

用冷模压制成型来代替原有的热模压制成型制造纸

餐盒。它用电热反应器产生热气，用热风吹管延伸至

成型下模的四个角边上对厚纸板的四点折角边进行

加热，从而使本实用新型具有结构简单，使用方便可

靠，成型的质量好，产量高，节电、降低消耗，符合卫生

标准等特点。

<REC>

<申请号>=CN95227482.5

<名称>=环网置换压榨洗浆机

<申请（专利权）人>=王锡元

<发明（设计）人>=王锡元

<申请日>=1995.11.30

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号轻工总会杭州机械设计研究所

<摘要>=用于造

纸粗浆洗涤的设备。它

含有在托轮上安装的

转鼓、在机壳进浆槽内

安装的网笼和一条包

络在网笼和转鼓上的

带校正辊、张紧辊和转

向辊的无端滤网；转鼓

内外分别装有内、外洗

液槽，且机壳端部带有

能使内、外洗液槽相应的区段相连通的管道；转鼓和机壳上还分

别设置了真空区段、压缩空气区段、刮刀和喷水管。本实用新

型实现了在一台设备中对浆料进行双面过滤、多段逆流置换及

真空、挤压脱水，且黑液提取率高、省电、省水。

<REC>

<申请号>=CN95228692.0

<名称>=纸餐盒折叠成型机构

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院

<发明（设计）人>=尹尔方;景全荣;陈彤

<申请日>=1995.12.28

<地址>=100083北京市德胜门外北沙滩1号

<摘要>=

纸餐盒折叠成型机构是制造纸餐盒的核心机构，

包括：装有芯块、折叠盒盖及前沿的压板、翻盒体左右

侧边的压板的成型头，装有折叠盒体左右侧壁、前后

侧壁、四个角的压板的折叠机械手，四个涂胶头和加

热烘干头，翻盒盖三个边的凹模、折叠盒盖两个角并

热合的压头。其优点是：本机构可以快速、大批量、低

成本地生产如申请号95207180和专利号94311181

所述的纸质快餐盒，用它替代发泡塑料快餐盒，可以

大幅度地减少对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN95228319.0

<名称>=小径木削片制材刀头

<申请（专利权）人>=东北林业大学

<发明（设计）人>=朱国玺;马岩;金维珠;汤晓华;王华滨;蔡立新;张建华;邢力平;宋蛰存;朱孝生;耿绍辉;张宁;关小平;孔庆华

<申请日>=1995.11.25

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市和兴路8号

<摘要>=

一种小径木削片制材刀头，主要由刀盘、刀座、断

屑板、刀片、盖板、圆锯片等组成。其特点是在刀盘上

沿径向按两条等距阿基米德螺旋线分布多个刀槽，刀

座有固定调节刀片的斜面和凸台，用螺栓固定在刀盘

的刀槽内，刀片分主刃和侧刃，用螺钉、盖板与刀座、

断屑板联成一体，用键、调节垫圈、轴端紧固螺母将刀

盘与主轴联接。此刀头加工的木片是造纸和制造人

造板的优质原料，成材出材率高，经济效益好。

<REC>

<申请号>=CN95231903.9

<名称>=离滤式水处理装置

<申请（专利权）人>=周大勇;刘小左

<发明（设计）人>=周大勇;刘小左

<申请日>=1995.08.09

<地址>=111000辽宁省辽阳市文圣区武圣路西三道街菜市委26号楼

<摘要>=

本实用新型涉及的是，用于造纸污水处理及水中

纸浆回收的一种离滤式水处理装置。该装置结构是

由离心机(1)、离心机电机(2)、离心机排水管(3)连接

的蓄水箱(4)，插入蓄水箱(4)的吸水管(5)连接的水

泵(6)、逆止阀(7)、管道(8)连接着的内设装有过水挡

板(12)、滤棉(13)、渗碳剂(14)的内罐(10)的过滤器

(9)，及过滤器(9)下端的排水管(11)所组成。本实用

新型的特点是，结构简单，造价低，可回收污水中含有

的全部纸浆，经该装置处理的污水pH6.5达到国标，

COD含量比国标的300mg/l还要低，为

160mg/l。

<REC>

<申请号>=CN95232658.2

<名称>=偏心转子式通用输浆泵

<申请（专利权）人>=冯树智

<发明（设计）人>=冯树智

<申请日>=1995.11.07

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区十一纬路111号

<摘要>=一种偏心

转子式通用输浆泵，属于

通用机械。本实用新型的

中心与泵体偏心随泵口

径增大而增大。在泵体与

叶轮外壳内的主轴上装

有转子，转子滑槽内装有

滑片。滑片处装有往复环，

主轴的上端装有挡片，螺钉将转子紧固。并将填料密封改为由密

封座、密封胶圈、密封弹簧组成的机械密封结构。具有体积小、

效率高、密封性能好、使用寿命长的显著特点。广泛应用于纺

织、印染、造纸、食品、制药、化工行业。

<REC>

<申请号>=CN95233039.3

<名称>=一种罗茨真空泵

<申请（专利权）人>=陈飞鸿

<发明（设计）人>=陈飞鸿

<申请日>=1995.01.02

<地址>=264200山东省威海市文化中路80号

<摘要>=

本实用新型涉及一种罗茨真空泵，其由泵体、轴、

前后侧盖、前后支撑座、前后轴承室、主动齿轮和从动

齿轮及主动转子和从动转子组成，主、从动转子为四

叶直齿线状，转子叶齿角为0°～10°。本实用新型

抽速率达60m<SUP>3</SUP>/min，极限真空达1.4038×10<SUP>5</SUP>Pa。

使用寿命长，运转稳定，功效高，耗电省，可广泛地应

用于石油、造纸、化工、印染、电缆、食品等行业的真空

脱水和管道油液压送。

<REC>

<申请号>=CN95234701.6

<名称>=旋转微孔过滤器

<申请（专利权）人>=诸城市新技术研究所

<发明（设计）人>=朱连功

<申请日>=1995.09.15

<地址>=262200山东省诸城市邱家庄子北巷

<摘要>=

本实用新型公开了造纸纤维回收设备中的一种

旋转微孔过滤器，该过滤器由微孔过滤系统，集料冲

洗系统和机构传动系统构成，主机1提供动力，带动

主动齿轮5，从动齿轮17、微孔筛6运转，从而达到微

孔过滤的目的，进水管21和出浆管12被支架支撑，

分别从微孔筛6的轴心两侧插入引出，出浆管12在

微孔筛6的内部一段设有与之相通的集料斗7，本实

用新型工作效率高，收效好，能将废水重新利用，适用

于造纸行业中废水的处理。

<REC>

<申请号>=CN95235272.9

<名称>=多用制浆机

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1995.12.15

<地址>=262400山东省昌乐县城酒厂南院14号

<摘要>=本实用新型

涉及一种造纸制浆装置，

它主要由罐体、动力装

置、刀辊、内芯桶、锥形

滤网、排浆口组成，本实用

新型将打浆、洗浆、脱墨、

漂白、除沙等功能集一身，

一机多用，缩短了制浆工

艺，设备投资小，降低了生

产成本，特别适合小型造

纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN95234987.6

<名称>=纸机用刮刀架

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=1995.11.09

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型属造纸机械领域,确切地说是对纸机

用起皱刮刀架的改进。其主要结构包括刀胎4,与刀胎4固联的

定位块3,与定位块3铰接的刀夹2,其特征是:在刀夹2与刀胎4

或定位块3之间设置着无外加动力源的弹性装置,在刀夹2上设

置有刀夹限位装置。本实用新型的优点是:刮刀与烘缸接触线压

力均匀、调整方便、结构简单。

<REC>

<申请号>=CN95238189.3

<名称>=灰水分离器

<申请（专利权）人>=杨春希

<发明（设计）人>=杨春希

<申请日>=1995.12.08

<地址>=411101湖南省湘潭市岳塘海日花园51号湘潭菲露新技术有限公司

<摘要>=一种灰水分离

器。属于用沉积法将悬浮固体

微粒从液体中分离的专用设

备技术领域。解决了水泥厂除

尘器回收粉尘灰水分离问

题，以期综合利用。回收后沉

积粉尘含水量14％以下。还

对调节阀和刮板机速度调

节，控制各种需求湿度的沉积

粉尘。也用于洗煤、冶金、机

械、矿山行业各类湿式除尘灰水分离和造纸的纸浆分离回收。

主要特征是在双锥体圆柱形塔体内装有水分配器、犁铧刮刀、

射流真空抽滤，外装溢水槽和刮板机分离出溢流水和沉积粉

尘。

<REC>

<申请号>=CN95239130.9

<名称>=端面真空抽吸多孔脱水轧辊

<申请（专利权）人>=阮锡康

<发明（设计）人>=阮锡康

<申请日>=1995.01.27

<地址>=210038江苏省南京市化纤新村17幢301

<摘要>=本实用新型端面真空抽吸多孔脱水轧辊涉及的

是一种适用于纺织、造纸等行业纤维连续生产线脱水

装置。结构具有支撑筒，圆周上均布有凹槽，多槽支

撑筒外部套装有多孔外圈，挡板装配在多孔脱水轧辊

两端，吸嘴座与吸嘴组装以自动补偿的形式紧贴在端

面挡板平面相关位置上。多槽支撑筒与多孔外圈组

装后使每条凹槽成为独立的真空抽吸通道。该脱水

轧辊具有轧辊压榨和真空抽吸两种脱水功能。

<REC>

<申请号>=CN95241117.2

<名称>=密封蒸煮装置

<申请（专利权）人>=徐州市贾汪区建平造纸厂

<发明（设计）人>=王召迎

<申请日>=1995.12.20

<地址>=221132江苏省徐州市贾汪区大吴镇建平村

<摘要>=一种造纸原

料的密封蒸煮装置，该装置

的蒸发池上端连接密封盖，

密封盖装有抽气机，抽气机

的进气端通过抽气阀连接

密封盖，抽气机的排气端通

过排气阀连接蒸发器。它密

封作业，不排放废气，无污染，

能耗低，效率高，蒸煮时间短，

降低了生产成本，且操作简

单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN95242755.9

<名称>=具有不锈钢衬里的蒸球

<申请（专利权）人>=贾建梅

<发明（设计）人>=贾建梅

<申请日>=1995.02.16

<地址>=611330四川省大邑县晋原镇西街新源干休所

<摘要>=一种具有不锈钢衬里的蒸球，可广泛地用于造纸

行业。其特征是在蒸球(1)的内侧壁处有一不锈钢衬

里(2)，蒸球与衬里之间有一定的间隙空间(3)，在蒸

球上还设置有观察孔(4)。提高了蒸球的防裂纹、耐

腐蚀、耐磨损等性能，其密封效果好，便于观察蒸球的

工作情况，蒸球的使用寿命至少提高两倍以上，降低

了生产成本，消除了事故隐患，保证了安全生产。

<REC>

<申请号>=CN95242919.5

<名称>=一种造纸制浆黑液废碱回收卧式燃烧装置

<申请（专利权）人>=阴国良;曾跃全;阴明刚;邓良国

<发明（设计）人>=阴国良;阴明刚;曾跃全;邓良国

<申请日>=1995.03.23

<地址>=641000四川省内江市东兴区工业局

<摘要>=本实用新型公开一种造纸制浆黑液废碱回收卧

式燃烧装置，由黑液浓缩干燥总成，二级蒸发浓缩总

成，水碎溶解总成，辅助总成构成，黑液经施风除尘蒸

发浓缩器和真空浓缩器进行蒸发浓缩后，在燃烧中达

到含干固物90％以上，使其燃烧放出的热量，除供连

续浓缩干燥之用外，还在低压余热炉和升温器作用

下，供一级蒸发站工艺蒸汽之用，同时，在预热器作用下，供半浓黑液加热蒸发之用，并回收NaCO<SUB>3</SUB>，本实用新型投资小，运行成本低，治理黑液污染彻底，节约能源，总碱回收率高。

<REC>

<申请号>=CN95250040.X

<名称>=气胀轴

<申请（专利权）人>=陈伟章

<发明（设计）人>=陈伟章

<申请日>=1995.12.28

<地址>=315121浙江省鄞县东钱湖镇钱湖东路10-4号

<摘要>=一种与机

械设备配套使用的气胀

轴，适宜造纸、塑料制膜

机械等及纺织、印染、卷

烟等行业用于纸、膜、

箔、胶片等筒料的卷取和

放卷的机械流水线中使用。由安装在轴上的扩张装置构成，而

轴上有充气嘴、表面有通孔，顶键和瓦形片、弹簧片连接成整

体与轴上的通孔配合构成扩张装置。密封环、撑头将内管、内

胆连接成整体并与充气嘴相通构成动力源。其重量轻、因顶键

间隔、错位排列使筒芯受力均匀、刚性强，拆装、使用方便，

减轻劳动强度，可延长筒芯使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN96200829.X

<名称>=洗浆机

<申请（专利权）人>=东莞市沙田东江机械制造厂

<发明（设计）人>=曾一鸣;欧阳来

<申请日>=1996.05.21

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号

<摘要>=洗浆机，属于造纸

制浆技术领域，是对经蒸煮所得

的纸浆进行洗涤的设备，它包含

有原纸浆的输入管路、压滤机

构、净纸浆的输出机构、黑液

的输出部分等，其特征在于所述

的压滤机构是两个作同向回转

的辊和张紧在该两个回转辊之

间的柔性滤网，原纸浆的输入口在柔性滤网与辊面相接触的一

面。该机连续运转、耗能较省。

<REC>

<申请号>=CN96203049.X

<名称>=卧式干草打包机

<申请（专利权）人>=尹宏

<发明（设计）人>=尹宏

<申请日>=1996.01.24

<地址>=075100河北省张家口市宣化新建街22号

<摘要>=本实用

新型是一种卧式干草

打包机，机架、传动机

构、压缩机构、入草

机构、行走牵引机构

组成，其特征是主传动

轴轴承支架装于机架上的工字梁上，压缩机构的柱形齿轮为一

实体轮，行走牵引机上装有可以旋转360°的转向架，动力机架

上可装配电动机或柴油机。用该打包机打包好的原料，具有阻燃

能力高、体积小、易储存、耐腐蚀，防止火灾和环境污染，提高

运输能力的特点，是牧场、造纸行业理想的工具。

<REC>

<申请号>=CN96203318.9

<名称>=造纸污水分离设备

<申请（专利权）人>=东莞市沙田东江机械制造厂

<发明（设计）人>=曾一鸣

<申请日>=1996.01.22

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号

<摘要>=一种造纸污水分离设

备，属于造纸技术领域，是为对污水

进行液、固态分离而设计，它包含有

液固混合污水的流道、液态和固态尤

其是纤维物质的分离装置、液态物质

的输出流道、固态物质的收集和输出

装置，其特征在于：所述液态和固态

物质的分离装置是一上大下小的锥形滤网；所述固态物质的收

集和输出装置是向滤网喷淋的清水喷淋管和自滤网下端部引

出的下降管道。也可应用于其它的液固分离场合，尤其适用于

造纸过程中对“白水”的分离。

<REC>

<申请号>=CN96209837.X

<名称>=纸浆净化振动筛

<申请（专利权）人>=北京市海淀欣兴机电加工厂

<发明（设计）人>=陈凤岭

<申请日>=1996.05.06

<地址>=100080北京市海淀区倒座庙3号

<摘要>=纸浆净化振动

筛，属于造纸机械技术领域，

其激振器由一个箱体和具有

双向轴伸的电机组成。箱体

由钢板制成，定位于筛体重心

上方适当位置，与两侧筛框直

接焊死；电机固定在底座盖上，

由箱体上开口放入后，用螺栓

螺母将底盖与箱体紧固。调整电机两轴伸端上的偏重块，可调整

筛体的振型和振幅。本实用新型革除了已有技术中的主轴和联

轴器，减少了机械加工量，降低制造成本，安装调试方便；减少了

易损件，故障率小，维修量少，开机率高；筛体振动平稳，噪音更

小。

<REC>

<申请号>=CN96208431.X

<名称>=铝合金气胀轴

<申请（专利权）人>=宁波控制器有限公司

<发明（设计）人>=陈雨雁

<申请日>=1996.04.08

<地址>=315121浙江省鄞县东钱湖镇青春路2号

<摘要>=本实用新型公

开的是一种应用在印刷、包

装、造纸、绕线等行业中的

铝合金气胀轴，即在轴体两端

压配轴头，轴体的异形槽中设

置长键式的胀条和独立的气胆，气嘴与所有气胆相通，气胀轴工

作时，由气嘴向气胆充气并使之膨胀促使内藏的胀条向外扩张

从而撑紧纸管并带动旋转，胀条在停止充气后由弹簧复位。该气

胀轴整体重量轻、克服了原技术短键胀起后高低不一所造成的

纸管转动跳动和定位不准的缺陷，提高了纸管卷绕精度，确保产

品质量。

<REC>

<申请号>=CN96211587.8

<名称>=生料造纸水全闭路循环分水装置

<申请（专利权）人>=刘志永

<发明（设计）人>=刘志永

<申请日>=1996.06.03

<地址>=072150河北省满城县石井乡石井村

<摘要>=一种生料造纸

水全闭路循环分水装置，包括

有一网笼，该网笼呈圆筒状，其

外层包覆有网，网笼内设有轴，

沿轴径向放射地均匀分布设

有支撑筋，其特征在于网笼内

设有分水板，该分水板上设有

弧状的分水槽，该分水槽同一

方向设置。本实用新型能使在造纸过程中产生的废水能完全循

环使用，不会再有污水排出，能彻底解决目前造纸行业污染环境

情况，同时减少水资源的浪费，大大地降低造纸成本。

<REC>

<申请号>=CN96212702.7

<名称>=节流等压压滤机

<申请（专利权）人>=陈光华

<发明（设计）人>=陈光华

<申请日>=1996.05.23

<地址>=063104河北省唐山市古冶区林西矿32房前街12-1-9

<摘要>=一种节流等压压

滤机，属于选煤、造纸、化工行业

压滤用的设备。它由头板、尾

板、滤板、滤室、节流控制装置

构成。它的每个滤室的入料口均

加装有节流器，与滤室隔板构成

一体。本机采用等压原理设计，

具有滤板使用寿命长，密封性能

好，密封顶紧力小等优点，是理想的压滤设备。

<REC>

<申请号>=CN96213598.4

<名称>=砂盘式秸秆处理机

<申请（专利权）人>=杨静;李鸿臣

<发明（设计）人>=杨静;李鸿臣

<申请日>=1996.06.17

<地址>=100036北京市海淀区恩济庄46号

<摘要>=砂盘式

秸秆处理机是一种机

械装置。为充分利用秸

秆资源，制成造纸原料

和牲畜精饲料，将秸秆

切制成段料，用水浸泡

至绵软，放入用电机驱

动的砂盘研磨装置中

研磨，砂盘由上下两片对称的盘片扣合组成，两盘片吻合面内

制有成一定斜度的并排沟槽，上下两片盘之间的间隙用蜗轮蜗

杆机构调整，因此，研磨的粉浆可粗可精，这样的秸秆处理装

置，在处理秸秆过程中，既不需加热，也不需填加任何化学药

剂，没有污染，是充分利用农作物秸秆的有效设备。

<REC>

<申请号>=CN96213017.6

<名称>=辊筒浆流式水力碎浆筛选机

<申请（专利权）人>=马桂秋

<发明（设计）人>=马桂秋;张爱华

<申请日>=1996.05.29

<地址>=261109山东省潍坊市潍北监狱八大队

<摘要>=本实用新

型为造纸机械领域中一

种废纸制浆设备，它是由

两组托轮组件转动支

撑、动力源齿轮转动卧式

长形辊筒组成，废纸及水

等原料从辊筒高处一端

连续入料，经辊筒内的刮浆板带动摩擦、冲撞、摔散成良浆纤维

后流入低区的漏浆筛，漏浆筛将良浆筛选进入贮浆池，轻重杂质

在不被破坏和打碎情况下，成大块状筛选排出。提高了再生纸浆

质量，减少了动力消耗，是废纸制浆大规模自动化连续生产的新

设备。

<REC>

<申请号>=CN96214969.1

<名称>=双圆网叠网复合成型机

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号7号楼12号

<摘要>=双圆网叠网复合成型机,该复合成型机将原来双

圆网槽并靠着上浆的生产方针,改为双圆网槽拉开在其中安装

一套输送网布的装置和一套专用拉幅机,这样就可将造纸和复

合两道工序并作一次性完成。

<REC>

<申请号>=CN96216081.4

<名称>=废水纤维回收机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备制造厂

<发明（设计）人>=何炳义;贾伟林;孙炳伟;张鹏

<申请日>=1996.08.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=本实用

新型废水纤维回收机

涉及回收制浆造纸废

水中纤维的装置，动力

装置驱动主动齿轮，主

动齿轮带动固定在网

笼一端的从动齿轮驱

动网笼转动，含纤维废

水由套装在滤网封闭

的转动网笼内的进液管出液口进入网笼内滤液，吸附在滤网内

壁上纤维浆在转至网笼上顶部时下落脱离滤网，经与输浆管固

定连通的落浆斗进入输浆管并从出浆口排出，实现废水纤维连

续回疏回收。

<REC>

<申请号>=CN96216135.7

<名称>=加热发生器

<申请（专利权）人>=李腾芳

<发明（设计）人>=李腾芳

<申请日>=1996.07.31

<地址>=417600湖南省新化县城关镇向东街喜家坪12号

<摘要>=本实用新

型涉及一种加热发生器，

属于造纸机械领域。主

要由油加热箱、高温油

泵、分油箱、送油管、

密封连接件、烘缸、集

油箱构成，油加热箱的

出油管与高温油泵连接，高温油泵通过输油管与分油箱连接，分

油箱由送油管通过烘缸端部的密封连接件通至烘缸内，与蒸发

器的进油管连接，蒸发器的出油管与回油管连接，回油管通至烘

缸外，与集油箱连接，集油箱通过油管与油加热箱的进油管连

接。本实用新型节省能源、成本低、适用于造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN96216079.2

<名称>=废纸浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备制造厂

<发明（设计）人>=何炳义;贾伟林;孙炳伟;张鹏

<申请日>=1996.08.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=废纸浮选脱

墨机，涉及造纸制浆设备，固

定于支座上的槽体外下部

有进浆环管、上部有进气环

管，射流释放器连接进浆环

管、进气环管和槽体进浆口，

槽体内上浮液面的粘附油

墨子气泡顺槽体中心排墨

管排出，下沉良浆由液位调

节桶内与槽体连通的良浆导管流入液位调节桶，从液位调节桶

底部良浆出口获取良浆，适合含油墨、涂料等废纸浆去除油

墨、涂料。

<REC>

<申请号>=CN96216080.6

<名称>=高浓水力碎浆机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备制造厂

<发明（设计）人>=何炳义;贾伟林;孙炳伟;张鹏

<申请日>=1996.08.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=高浓水力碎浆机属造纸制浆设备,固定支架上的

槽体上端设有投料口、底部设有进水口和出浆口,轴从槽体底部

中心伸入槽体内,轴上端固定有转盘,在转盘上固定有双头螺旋

和叶轮,轴下端固定有带轮,具有在高浓度下迅速碎解废纸、生

产能力大、动力消耗低、使用方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN96217057.7

<名称>=一种新型水处理器

<申请（专利权）人>=马大为;任秋霞

<发明（设计）人>=马大为;任秋霞

<申请日>=1996.07.09

<地址>=044000山西省运城市河东东街333号运城高专

<摘要>=一种新型水处理器,是由管道内的梯形磁块、固位

环组成的扇形通道和前置磁框混磁过滤部分组成,水流依次通

过磁框过滤,扇形通道和混合区的多级磁化,最终达到用水器不

结垢的目的。本产品采用稀土永磁材料,通过高磁场、多梯度,

使磁场利用率很高。适用于工业、农业、化工、造纸、纺织、

医药、石油等行业。用于生活饮水,可得到动态活性离子水,对

人体健康有很大益处。

<REC>

<申请号>=CN96218721.6

<名称>=防水防爆安全开关

<申请（专利权）人>=崔启坤

<发明（设计）人>=崔启坤

<申请日>=1996.08.12

<地址>=100054北京市右安门大街28号甲401

<摘要>=一种电器开

关，由触发器、接续器和连

接管组成。管中充满不导电

的气体或液体。人手给触发

器施加的压力，经由连接管

传递到接续器，推动其中的

电触点来接通或断开用电

线路。所有的带电零件均被

密封在接续器中，触发器与

用电线路之间无任何导电

物体相连，保证绝对安全。适

用于有防水、防爆要求的环

境：厨房、浴室，和化工、造

纸、电镀、漂染、屠宰、制盐等行业，以及船舶、矿井。本设计

又是一种防盗装置。

<REC>

<申请号>=CN96219236.8

<名称>=造纸黑液电化反应器

<申请（专利权）人>=郭栓海

<发明（设计）人>=郭栓海

<申请日>=1996.09.27

<地址>=050031河北省石家庄市槐中西路15号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸黑液电化反应器,它由

罐体、投加器(射流器)、转子流量计、电解液高位箱和布水网

组成。在罐体底部中央设有进水管,在进水管中间装有射流器,

电解液高位箱通过管路和转子流量计与射流器相通,在罐体上

部一侧设有出水管,在罐体顶部设有出气管和进料口,布水网装

在罐体内的下部,在布水网上方装有复合电解填料,在罐体的前

侧壁位于布水网的上方处设有出料口。本实用新型的优点是结

构简单、投资少、占地省、操作简便,可简化废水处理工艺。

<REC>

<申请号>=CN96219987.7

<名称>=瞬时电压降补偿器

<申请（专利权）人>=江西涤纶厂

<发明（设计）人>=伍家驹;王牛保;曾文锋

<申请日>=1996.09.03

<地址>=330002江西省南昌市解放西路378号

<摘要>=一种瞬时电压降补偿器,采用释放转换储能电容

能量以串联补偿持续时间为毫秒量级的电网瞬时电压降,它由

整流电路、储能电容、逆变电路、电压叠加电路、电网电压异

常检测电路、差动放大器、逆变与叠加工作开关电路组成,构思

新颖,设计合理,与不间断电源装置相比较,具有体积小、成本

低、易维护等优点,可广泛应用于化纤、电子、钢铁、造纸等要

求连续性生产的行业,尤其适用于现代调速系统、气体放电照明

系统以及计算机应用系统等技术领域。

<REC>

<申请号>=CN96221520.1

<名称>=纸浆黑液挤压机

<申请（专利权）人>=朱乐娃

<发明（设计）人>=朱乐娃

<申请日>=1996.09.14

<地址>=044000山西省运城市龙居镇下张耿村

<摘要>=纸浆黑液挤压机由螺旋送浆机及链式挤压机组

成,螺旋送浆机的出料口与链式挤压机的进料口连接,上下链轮

上分别装有闭合的上下链条,整个链条在背向链轮的外侧固定

有链条盖板,盖板上有均匀密布的小孔,上下链条间组成进料口

宽、出料口窄的楔状纸浆通道,下部装有接液槽。减少造纸行业

的废水排放污染,节约冲洗用水。

<REC>

<申请号>=CN96227782.7

<名称>=差速辊磨浆机

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.04.23

<地址>=262400山东省昌乐县城酒厂南院14号

<摘要>=差速辊磨浆

机，它主要由机架、进料口、

出料口、碾磨装置和传动装

置组成，碾磨装置设有彼此

相切的磨辊，且磨辊彼此反

向差速运转，该实用新型主

要用于以稻麦草为原料的

造纸制浆工艺，原料经该机

处理后不需化学处理便可

制良浆。

<REC>

<申请号>=CN96227898.X

<名称>=新型换向机构

<申请（专利权）人>=李保民

<发明（设计）人>=李保民

<申请日>=1996.05.02

<地址>=255400山东省淄博市临淄区永流西路24号淄博天宝纸业股份有限公司

<摘要>=新型换向机构，

包括换向杆和拉簧，其换向杆

为U型换向杆，两U型换向杆

的两端分别铰连，拉簧的两端

分别连接在两U型换向杆的

中间部位。本实用新型换向灵

敏，无死点，故障少，工作可靠，

应用于造纸工业中单活塞杆缸洗网装置上。

<REC>

<申请号>=CN96228392.4

<名称>=喷淋除尘装置

<申请（专利权）人>=马运森

<发明（设计）人>=马运森

<申请日>=1996.07.24

<地址>=262100山东省安丘市潍徐路116号

<摘要>=本实用新型涉及了一种喷淋除尘装置,主要解决

现有除尘设备清污不便,不安全等问题。其技术特征是在容腔内

在与风向垂直或者平行的平面上设有喷水器,容腔底部设排水

管。本实用新型结构合理,使用方便,主要用于造纸行业切草除

尘。

<REC>

<申请号>=CN96230824.2

<名称>=旋涡风机

<申请（专利权）人>=徐联奎

<发明（设计）人>=徐联奎

<申请日>=1996.10.07

<地址>=200433上海市佳木斯路185弄17号101室

<摘要>=本实用

新型属旋涡式风机，主

要解决包容叶轮的壳

体和盖发热的问题，本

实用新型由机身、叶

轮、电机、联轴节组成，

其特征是在壳体和盖

的外侧设有串联在叶

轮轴上的风叶，本实用

新型可供水产养殖苗

塘、冷冻厂食品解冻、造纸化工行业用作鼓风设备。

<REC>

<申请号>=CN96233639.4

<名称>=耐蚀蒸球

<申请（专利权）人>=四川省国营简阳市轻工机械厂

<发明（设计）人>=周涌;付再煌

<申请日>=1996.08.27

<地址>=641400四川省简阳市安象街132号张洲崇

<摘要>=一种用于造纸制浆的耐蚀蒸球,球体的碳钢壳层

外面罩有保温隔热层,里面置有与之爆炸成型复合的不锈钢层,

耐磨、耐压、抗腐蚀。

<REC>

<申请号>=CN96235647.6

<名称>=一种新型防腐蒸球

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院

<发明（设计）人>=杨建桥;杨军;张光华;齐香君;刘树兴

<申请日>=1996.04.09

<地址>=712000陕西省咸阳市渭阳西路

<摘要>=一种用于制浆造

纸工业的防腐蒸球。目前在制浆

造纸工业中使用的蒸球，为了解

决防腐蚀问题，采用内喷涂一层

不锈钢方法，但脆性较大，施工难

度较大，涂层与碳钢基体结合强

度较低，影响耐磨耐腐性能，本实

用新型在普通碳钢蒸球的内表

面经过毛糙处理后，用金属胶层

粘接一层不锈钢，它具有优良的

耐腐蚀和耐磨损性能，具有良好

的耐热性和耐热疲劳性，方法简便，价格低廉，主要用于制浆造纸

工业中中性亚硫酸铵制浆技术。

<REC>

<申请号>=CN96237222.6

<名称>=气垫式压力流浆箱

<申请（专利权）人>=东莞市佳鸣机械制造有限公司

<发明（设计）人>=曾一鸣;曾乃哲;李在照

<申请日>=1996.07.19

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号曾一鸣收

<摘要>=气垫式压力流浆箱,属于造纸技术领域,主要为达

到均匀的布浆效果而设计,其主要特征是以一流态调整流道替

代现有流浆箱的箱体,该流态调整流道包含有扩散室、匀浆辊、

节流口、渐扩流道及渐缩流道,并在适当的部位连通着容浆室及

其上方的气

垫。主要与长网造纸机配套使用。

<REC>

<申请号>=CN96240604.X

<名称>=高效圆网成型器

<申请（专利权）人>=东莞市佳鸣机械制造有限公司

<发明（设计）人>=曾一鸣;曾乃哲

<申请日>=1996.09.14

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号

<摘要>=高效圆网成型器,属于造纸技术领域,它不需匀浆

辊而达到匀浆的目的。纸料无絮聚,纤维交织好。其特征在于:

上网浆道中具有几个接近于直角的回折,使其在垂直于浆流曲

面的投影中含有具有宽窄变化的“弓”字形浆道。可节省动力

的消耗。

<REC>

<申请号>=CN96244044.2

<名称>=一种可分离废纸复膜的碎纸机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1996.11.15

<地址>=050091河北省石家庄市郊区振三街

<摘要>=一种可分离废纸复膜的碎纸机,由驱动电机、变速

器、废纸粉碎部分、进料口和出料口等部件组成,其中,构成废

纸粉碎部分的外套筒和内套筒的工作面上布满凸起,利用这些

凸起间的相互运动,达到挤压、摩擦、撕裂废纸成碎片而又保留

大块复膜的目的,以便于将复膜从纸浆中分离出来,复膜排除率

可达99.9%以上。本实用新型碎纸及分离复膜省时省力,效率高,

结构简单,是造纸工业中利用废纸制浆的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN96244388.3

<名称>=造纸浓黑液提取机

<申请（专利权）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳

<发明（设计）人>=刘筱安;刘绪武;仝雪芳;刘公显;阎长新;董春保;刘一贺

<申请日>=1996.11.29

<地址>=450003河南省郑州市政七街三十号院1栋8号

<摘要>=本实用新型涉及造纸工艺中的黑液提取设备。解

决碱法草浆类粘度大、滤性差,现有设备不能高温、高浓、高效

提取黑液的难题。造纸浓黑液提取机它包括外壳、压滤盘、隔

离筒、传动机构、电机及连接件、固定件和密封件;外壳为一筒

体,其上部有进料口,下部有出料口及排液口;通过支持筋而隔离

筒被固定在外壳中间;压滤盘为两个并设有筛孔,其转轴轴线与

水平线形成夹角α;隔离筒为密封体,其两端面与压滤盘盘面相

吻合而又有间隙;两压滤盘之间的空间被隔离筒分隔形成上、下

V1·V2且V1>V2的两个空间。用于造纸污水治理。

<REC>

<申请号>=CN96245710.8

<名称>=带料自动纠偏装置

<申请（专利权）人>=陈伟章

<发明（设计）人>=陈伟章

<申请日>=1996.11.06

<地址>=315121浙江省鄞县东钱湖镇钱湖东路10－4号

<摘要>=一种带料自动纠偏装置,适宜造纸塑膜、印刷包

装、流水线输送带等行业,对纸、膜、板、带、片等基材在传送

中进行纠偏。由左气箱体固定在阀体上,阀芯端依次放进膜片、

膜座和膜片,压上模板固定成整体和右气箱体内带弹簧的前支

座构成微气压放大器与阀芯放入阀套内,后支座与阀芯连成一

本,带弹簧的阀盖固定在阀体上构成伺服阀组成。还有传感器,

通过信号管与微气压放大器连接成整体。传感器将信号送入微

气压放大器,放大后的信号由伺服阀控制油缸进行纠偏,纠偏精

度高、灵敏度高,提高传递速度。

<REC>

<申请号>=CN96247093.7

<名称>=造纸白水分离设备

<申请（专利权）人>=苏肇棠

<发明（设计）人>=苏肇棠

<申请日>=1996.11.26

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市柳石路3号市一中尹瑾璇转

<摘要>=本实用新型是将造纸白水中的清水与纤维及填

料分离的设备。其壳体上部的磁化器和混凝室相通,壳体中有清

水汇集槽、布水管和集浆器,侧壁上有清水溢流口,壳底有回收

浆出口,混凝室中的汇流管上口接近室顶,下口插入布水管的中

心直管入口中,传动立轴穿过汇流管、中心直管和集浆器中心,

并与布水管及集浆器紧固并带其旋转。它节约钢材,消耗动力少,

处理白水能力强,浆料回收效率高、质量好。

<REC>

<申请号>=CN96248221.8

<名称>=气浮脱墨塔

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=本实用新型涉及造纸纸浆的脱墨装置,它主要由

塔体、进料口、泡沫出口和气浮阀组成,脱墨塔至少由2节相互

连通的塔体串接而成,浆料由塔顶的进料口进入后,依次进行多

级脱墨,设备简单,工作效率高,生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN96248226.9

<名称>=离解除砂机自动排砂器

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=一种造纸纸浆离解除砂机排砂装置,它主要由锥

形罐体、叶轮、排砂盘和底盘组成,排砂盘与叶轮轴紧固连接,

当叶轮在浆流作用下转动时,排砂盘便一起旋转,排砂盘每转动

一周,便自动排砂一次,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN96248689.2

<名称>=高效挤浆机

<申请（专利权）人>=魏秀龙

<发明（设计）人>=魏秀龙;孙交修;张兆友;付强

<申请日>=1996.12.18

<地址>=256407山东省淄博市桓台县起风镇乌东机械厂

<摘要>=高效挤浆机

是造纸制浆提取黑液的设

备，包括底座、位于筛板内的

主轴、主轴的两端有轴承座

支撑并通过联轴器与减速

机主轴相连，在一侧轴承座与挡水板之间的主轴上安装推力轴

承座，进浆口位于筛板上方，出浆口设置在筛板下方，筛板由筛板

架支撑，筛板内的主轴上固定螺旋形叶片，叶片由进浆口到出浆

口螺距渐小，筛板上的筛孔为条缝式。本实用新型黑液提出率高，

不漏成品浆，耗水量小，适合各种原料制浆纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN97204354.3

<名称>=一种复合防渗泥毡

<申请（专利权）人>=林海涛

<发明（设计）人>=林海涛

<申请日>=1997.01.14

<地址>=536000广西壮族自治区北海市南海南路一巷六号

<摘要>=本实用新型公开了一种复合防渗泥毡,涉及到形

态(固、液相)可逆变的基体,基体吸水由固体变为稠膏状,产生膨

胀力堵塞渗漏。防渗泥毡上支持层(1)和下支持层(3)是由变性淀

粉作胶粘剂,涂布(纸)于无纺布或粗面纸上,干燥卷成布(纸)筒备

用,防渗层(2)是由活性膨润土、膨化淀粉和造纸纤维,防霉剂等

按一定比例调制成湿润状物置于上支持层(1)和下支持层(3)之

间混压成型。

<REC>

<申请号>=CN97205114.7

<名称>=高强度塑料纸芯

<申请（专利权）人>=路俊杰

<发明（设计）人>=路俊杰

<申请日>=1997.01.18

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区云飞街二段20－1锦州盐场

<摘要>=一种造纸行业卷纸用的高强度塑料纸芯;解决了

现有的纸芯由于是用普通的纸板加胶制成,易受潮变形;由于其

强度低,用其卷纸时,受其压力作用易使整个纸卷变形;印刷时易

出现印刷质量不合格现象,从而造成大量优质的印刷纸浪费的

问题;其特征在于,在挤出拉伸成型的塑料纸芯的外表层上,在其

轴向均匀布置有防滑槽;塑料纸芯不受季节变化的影响,使用寿

命长。

<REC>

<申请号>=CN97205118.X

<名称>=变频器远程链控制器

<申请（专利权）人>=李宜山

<发明（设计）人>=李宜山;李海波

<申请日>=1997.01.21

<地址>=135000吉林省梅河口市建国路晃荣造纸有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种变频器远程链控制器,属

于电力系统的变换设备领域,主控板包括射极跟随器、二级运算

放大反向器、电压/电流转换器(A),继电器控制器、远程显示

器、总给定板、主控板、电源板采用SDT计算机总线结构,本

实用新型在单机运行状态下能随时切换到多机控制状态,可进

行链跟踪控制,能与计算机接口实现大闭环自动控制,且维护更

换方便,适合于在造纸、纺织、钢铁等行业多台电机同步运转的

设备场合。

<REC>

<申请号>=CN97206250.5

<名称>=小麦颗粒净化回收机

<申请（专利权）人>=张维春

<发明（设计）人>=张维春

<申请日>=1997.03.19

<地址>=252125山东省茌平县郝集乡南张村

<摘要>=本实用新型公开了一种小麦颗粒净化回收机,它

由机架、机壳、进料箱、吹风排尘机构、活动筛及传动机构组

成,其特点是进料量和进料速度能以机械控制,实现了落料、风

选、筛选的同步进行和风选的人为控制,具有制造使用简便、回

收净化率高、调整方便、一机多用的优点和积极效果,很值得在

用麦草、稻草做原料造纸的纸厂回收净化麦粒及碎麦草、稻米,

及农村粮食颗粒的扬场净化作业中推广。

<REC>

<申请号>=CN97206146.0

<名称>=黑液提取机液压控制装置

<申请（专利权）人>=淄博石油机械制造总厂

<发明（设计）人>=王伟;李文河;江龙洲;禚昌富;张廷凡

<申请日>=1997.03.10

<地址>=255129山东省淄博市淄川昆仑铁路街201号

<摘要>=本实用新型主要涉及造纸黑液提取机的控制装

置。其主要采用挤压头、出料机座、螺旋轴、顶杆一端连接挤

压头,另一端与前推盘相连,其特征是平衡液压缸的活塞杆连接

前推盘,与出料机座相连的支架通过后拉盘支撑平衡液压缸缸

体的结构。本实用新型可实现对黑液提取机出料间隙的自动可

靠控制和挤压头所受轴向力的自动平衡,降低了劳动强度,保证

了提取机连续、可靠、安全运行,可使黑液提取率达90%。

<REC>

<申请号>=CN97205961.X

<名称>=加酸搅拌反应器

<申请（专利权）人>=山东万豪纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=刘继福;王立升;聂法军

<申请日>=1997.01.27

<地址>=262600山东省临朐县工业街32号

<摘要>=加酸搅拌反应器,涉及污水处理技术领域,适用于

酸析木素法治理造纸蒸煮黑液的专用反应器,包括贮存罐、搅拌

槽和缓冲器,搅拌槽的螺旋形的槽体内的内外壁上,固定有齿形

挡块,在一个下降的半圆内,齿形挡块密,在另一个下降的半圆内,

齿形挡块疏,结构简单,投资少,占地小,能耗低,污水处理能力

大。

<REC>

<申请号>=CN97206098.7

<名称>=水力自动浓缩机

<申请（专利权）人>=郑平西

<发明（设计）人>=郑平西

<申请日>=1997.03.03

<地址>=271000山东省泰安市南关街16号轻工机械厂

<摘要>=一种造纸、制浆流失浆料的回收设备,用于浆料的

回收和对回用水的净化,它解决了现有技术中需用电力、人力以

及不能除沙、回收率低的问题。它包括机架、叶轮、接水嘴、

浆水池、水管、网笼、链轮、链条、张紧器、机身、集水槽等

部件,叶轮固定于机架上,且位于接水嘴的下方,其下为浆水池,

浆水池一头安有水管,水管与网笼的小头相通,网笼安在机身上,

机身下方为集水槽。这套设备可通过水力达到自动浓缩回收浆

料的目的。

<REC>

<申请号>=CN97207162.8

<名称>=不锈钢三角形绕丝滤帽

<申请（专利权）人>=俞剑平

<发明（设计）人>=俞剑平

<申请日>=1997.01.29

<地址>=215563江苏省常熟市南湖大道

<摘要>=一种不锈钢三角形绕丝滤帽,应用于石油、化工、

食品、制药、造纸及工业水处理设备上,起过滤水源的作用。它

包括端盖1、透盖2、支撑管7、筋条9、绕丝6以及一个由若

干根筋条9按一定间距排列成圆形的其外侧包绕绕丝6而成的

具有一空腔10的绕丝滤网筒4,所述绕丝6的截面形状为三角

形。本实用新型具有节省不锈钢材料、焊固强度高、流体阻力

和流量损失小、反冲洗彻底等优点。

<REC>

<申请号>=CN97207161.X

<名称>=不锈钢三角形绕丝滤元

<申请（专利权）人>=俞剑平

<发明（设计）人>=俞剑平

<申请日>=1997.01.29

<地址>=215563江苏省常熟市南湖大道

<摘要>=一种不锈钢三角形绕丝滤元,用在电站、石油化

工、石油开采、水厂、造纸、食品以及制药等行业的水处理设

备上,起过滤液体的作用。它包括由若干根按一定间距排列成圆

筒形的筋条2以及在筋条2的外侧包绕的绕丝1,所述绕丝1的

截面形状为三角形。本实用新型具有节省不锈钢材料、焊固强

度高、流体阻力和流量损失小、反冲洗彻底等优点。

<REC>

<申请号>=CN97208101.1

<名称>=一种冷换器胶球在线清洗器

<申请（专利权）人>=刘东宁

<发明（设计）人>=刘东宁;刘大恒

<申请日>=1997.03.07

<地址>=414000湖南省岳阳市巴陵石油化工公司

<摘要>=本实用新型公开了一种冷换器胶球在线清洗器,

由手柄(1)、外套(2)、内套(3)、左滤套(4)、右滤套(5)、观察窗

(6)、轴(7)和轴承(8)所构成,解决了现有技术中在清洗冷换器时

需增设附加设施、清洗过程中观察不到清洗情况及更换胶球不

便等问题,同时达到了一机多用的目的,广泛适用于炼油、化

工、纺织、印染、造纸、电力及冶金等使用冷换设备的行业。

<REC>

<申请号>=CN97209382.6

<名称>=电机直装式、蜗轮输出轴一体化的阀门电动装置

<申请（专利权）人>=肖越超

<发明（设计）人>=肖越超

<申请日>=1997.03.01

<地址>=437600湖北省通山县通羊镇罗汉湾3号

<摘要>=电机直装式、蜗轮输出轴一体化的阀门电动装置

是一种控制阀门开启与关闭的装置。该装置由直接装在机壳上

的定子、转子、双联齿轮、圆柱销、含油轴承、惰轮、蜗杆、

蜗轮输出轴、线锁组成。结构紧凑、体积小、重量轻、外形美

观精致、性能可靠、控制精度高、价格低廉。广泛应用于化工、

石油、制药、发电、水厂、水处理、造纸、造船、消防、水泥

等行业各种规格阀门。

<REC>

<申请号>=CN97211918.3

<名称>=无堵塞薄料阀门

<申请（专利权）人>=程继文

<发明（设计）人>=程继文

<申请日>=1997.02.27

<地址>=256611山东省滨州市黄河六路579号滨州造纸厂

<摘要>=本实用新型提供一种无堵塞薄料阀门,主要用作

造纸企业中的桨阀,有手轮(12)安装在开关螺杠(8)上,螺杠母座

(10)通过支架双头螺栓(9)安装在阀体(2)上,开关螺杠(8)上安装

有加长的闸板(7),闸板上有孔(13),在阀体上安装有清砂套(1),阀

体上、下部的闸板外分别通过填料压盖(4)安装有填料(3),这种

阀门消除了堵、塞、漏浆的问题,使用寿命长,无需维修,提高了

工效。

<REC>

<申请号>=CN97214188.X

<名称>=双螺旋式磨浆机

<申请（专利权）人>=刘长恩;朱孝生;王晋华

<发明（设计）人>=刘长恩;朱孝生;王晋华;戴吉昌;岳金权

<申请日>=1997.04.20

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市和兴路26号东北林业大学406信箱

<摘要>=双螺旋式磨浆机,适用于植物纤维原料磨浆生产

过程,由电动机、壳体、壳体内双螺旋组成,上壳体有进料口,下

壳体有出料口,两根螺旋共轭、啮合、平行。植物纤维原料中的

纤维在双螺旋式磨浆机中受到轴向压力和剪切力,在低比能耗

下能生产出纤维长、结合强度高的浆。该机适用于造纸行业磨

浆生产过程或纤维板磨浆生产过程。

<REC>

<申请号>=CN97220670.1

<名称>=纸浆热喷模压成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=魏长春;李洪军;李惠隆;王永强

<申请日>=1997.08.06

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908号

<摘要>=本实用新型是以纸浆为原料制造纸质器皿的纸

浆热喷模压成型机,包括传动装置、成型装置、定型装置、烘干

装置、供纸浆装置,以及由主传送链轮,副传动链轮、传送链、

活动模板组成的步进传送装置。成型装置、定型装置分别安装

在机架的成型梁和定型梁上。活动模板上装有热凸模。本实用

新型集成型、定型、烘干于一机,具有结构紧凑,占地面积小,能

耗低,生产成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN97220010.X

<名称>=自然真空工业污水净化装置

<申请（专利权）人>=吴东宁

<发明（设计）人>=吴东宁

<申请日>=1997.06.25

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市西乡圹路广西大学280信箱

<摘要>=本实用新型提供了一种自然真空工业污水净化

装置,采用2～4个结构相同、高度逐级递增的真空蒸发器组成,

每个真空蒸发器的上部是真空室,中下部固定若干条复合套管

和一条浓稠液落液管,最后一级热交换的出汽口接低温烘房,污

水管连污水池并通入复合套管。该装置采用真空下加热,低温沸

腾,使清浊分开,达到处理污水的目的。投资少,构造成本低,运作

成本亦低,节能,不仅用于净化造纸工业黑液,也可适用于糖蜜酒

精厂、味精厂、柠檬酸厂、制革厂等的污水净化,处理效果好。

<REC>

<申请号>=CN97223279.6

<名称>=一种转鼓加压过滤机

<申请（专利权）人>=山东煤矿莱芜机械厂

<发明（设计）人>=马守沛;王德义

<申请日>=1997.05.31

<地址>=271100山东省莱芜市凤城西大街329号马守沛转

<摘要>=本实用新型是一种新型固液分离机械,其特征是

将转鼓过滤机和刮板运输机装入加压仓内,加压仓底部与密封

排料装置相连接,构成一种转鼓加压过滤机;加压仓内通入压缩

气体进行过滤,过滤压差大,可达0.4—0.5MPa,转鼓转速高,过滤

速度快,滤饼水分低、生产效率高,适用于化工、石油、制糖、

造纸、废水处理等行业的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN97223049.1

<名称>=射流式浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=广西大学;南宁正宇高新技术有限责任公司

<发明（设计）人>=王双飞;麦永强;杨征月;宾飞;许开绍;黄显南;马超伟;欧桂恒;秦全贵;李贤

<申请日>=1997.05.28

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市西乡塘路

<摘要>=本实用新型属于一种利用废纸造纸的纸浆脱墨

机器,其结构是在一个圆筒体的上部装有若干支纸浆射流喷射

器,筒体中心有油墨泡沫溢流管,底部设有排浆口并通过稳浆箱,

它利用射流喷射器喷出的沫状气液在筒体内急剧旋转,将油墨

泡沫从中心管排走,而纸浆利用离心力从底部排出至稳浆箱进

入第二级浮选。本实用新型结构简单,消耗动力少,用水少,脱墨

效果好,占地省,产量高。

<REC>

<申请号>=CN97223577.9

<名称>=夹网置换洗浆机

<申请（专利权）人>=魏文杰

<发明（设计）人>=魏文杰

<申请日>=1997.06.24

<地址>=454001河南省焦作市工农路造纸厂家属院

<摘要>=一种用于造纸制浆黑液提取,废液及浆料浓缩,低

浓浆液分离回收的夹网置换洗浆机,其特征在于稀浆料由两环

形无端网布夹在中间缠绕到圆形网笼上,进行柔性脱水,在圆网

笼的上面安装一伏辊,夹网浆料层经伏辊挤压脱水后进入浸没

置换装置,在浸没置换装置后依次设置有S型辊和压榨辊,夹网

浆料层经S型辊,由两压榨辊中间通过,然后两环形无端网分离,

浆料脱落,具有洗涤用水少,提取的废液浓度高,整机结构简单,

能耗低,工作效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN97224564.2

<名称>=空心螺旋挤压真空抽滤装置

<申请（专利权）人>=苏继民;苏继灵;郭玉玲

<发明（设计）人>=苏继民;苏继灵;郭玉玲

<申请日>=1997.08.22

<地址>=472000河南省三门峡市化工机械厂化工分厂苏继灵转

<摘要>=本实用新型是造纸行业中用于麦草浆及黑液分

离的空心螺旋挤压真空抽滤装置,其结构是夹套式锥形筒内夹

壁上有过滤孔,空心轴上装有空心螺旋叶片,其上有同抽真空管

连通的过滤孔,空心轴装在有进浆口一端的轴承座轴承内,一端

有料仓,抽真空管接黑液储罐,对蒸球出来的原浆液,不加水进行

直接分离,节水并且不增加废液量,效率高。

<REC>

<申请号>=CN97226338.1

<名称>=高强度复合过滤纸

<申请（专利权）人>=四川省造纸工业研究所

<发明（设计）人>=孙骏;杨大为;邓嘉琳

<申请日>=1997.10.24

<地址>=400015重庆市李子坝正街186号

<摘要>=一种用于玻璃纤维过滤造纸技术,其特点是玻纤

滤纸基材与复合材料层之间还有粘结胶层,该过滤纸强度高,韧

性好,能满足机器折叠的要求,并可延长机器使用寿命,抗张力由

原来普通滤纸200N/m上升到2000N/m。

<REC>

<申请号>=CN97226970.3

<名称>=研磨机的回转主轴轴向位移调整机构

<申请（专利权）人>=李军

<发明（设计）人>=李军

<申请日>=1997.09.12

<地址>=118009辽宁省丹东市浪头新开岭丹东市东方轻工机械厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种广泛应用于造纸制

浆、食品原料、药品原料及化工原料的研磨机械,尤其涉及的是

该研磨机磨盘间隙的调整机构,它是包括有回转主轴和轴向固

定联接在主轴两端并滑动安装在轴承座上的轴承,其特点是主

轴上滑动设有带有固定快动手柄的螺杆,螺杆上制有两段反向

螺纹,其中一螺向螺纹与轴承座螺纹连接,另一段与蜗轮微动机

构的蜗轮内圈螺纹配合,蜗轮与邻近的轴承套固定联接。本机构

除具有快速和微动两种调整方式之外,还具有结构紧凑、合理和

维修方便及使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN97226965.7

<名称>=研磨机磨盘

<申请（专利权）人>=李军

<发明（设计）人>=李军

<申请日>=1997.09.12

<地址>=118009辽宁省丹东市浪头新开岭丹东市东方轻工机械厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种构成用于造纸制浆、食

品、药品、化工原料研磨的研磨机中的主要部件——磨盘,它包

括有定子和转子,其特点是定子与转子和磨合面为锥面和平面

相间组合而成的阶梯形磨合面。这种磨盘具有研磨效率高和研

磨质量好的优点。

<REC>

<申请号>=CN97228033.2

<名称>=消毒剂发生器

<申请（专利权）人>=邵文政

<发明（设计）人>=邵文政;刘金安

<申请日>=1997.09.24

<地址>=100854北京市142信箱403分箱退休办

<摘要>=消毒剂发生器,属于水处理技术。消毒剂发生器由

密封的反应室、第一储料箱、第二储料箱、第一滴定管、第二

滴定管、温度继电器、加热管、抽气孔、排污孔、水射器组成,

第一、第二滴定管分别将第一、第二储料箱内的酸性活化剂和

含氯无机盐溶液注入到反应室,反应生成的消毒剂经抽气孔与

水射器投入到待处理的水中。该消毒剂广泛用于饮用水、游泳

池水、医院污水的处理和造纸、印染的漂白和脱色。

<REC>

<申请号>=CN97229004.4

<名称>=板纸桶

<申请（专利权）人>=天津海晶总公司

<发明（设计）人>=李辉

<申请日>=1997.10.17

<地址>=300457天津市开发区第二大街3号

<摘要>=本实用新型涉及包装用的板纸筒容器。由桶身、

脖颈环槽、桶盖、桶底、桶圈、固定钉和开启环构成板纸筒,

桶身上部和下部有脖颈环槽,用于支承桶盖和桶底并且提高桶

身的强度。本实用新型的桶身全部采用木浆牛皮卡纸或木浆挂

面卡纸制作,桶盖和桶底使用板纸或木板制作,使用后的板纸筒

可以全部作为造纸的原料,节省能源,降低成本,减少环境污染,

本实用新型加工制作工艺简单,重量轻,防潮,不污染包装产品。

<REC>

<申请号>=CN97229781.2

<名称>=原盐粉碎洗涤机

<申请（专利权）人>=邸来民

<发明（设计）人>=邸来民

<申请日>=1997.10.27

<地址>=125001辽宁省葫芦岛市连山区塔山乡上坎子村

<摘要>=本实用新型涉及的是一种原盐深加工机械－原

盐粉碎洗涤机。该机器通过加料、加水斗加入原盐和水,在转子

粉碎锤的作用下边粉碎边清洗,得到要求的洗涤盐。通过更换不

同型的转子和不同目的筛片能加工出不同粒度的洗涤盐,洗涤

盐和盐溶液混合,盐溶液;通过折页锁、夹紧杆、密封圈的作用

使前盖开关自如,密封良好。该机既适用于医药、化工、造纸、

制革、建筑等行业用盐的加工,又可专业生产生活用洗涤盐。

<REC>

<申请号>=CN97229686.7

<名称>=超效气浮净水器

<申请（专利权）人>=孙士东

<发明（设计）人>=孙士东

<申请日>=1997.10.20

<地址>=214211江苏省宜兴市和桥鹅州西路104号

<摘要>=本实用新型公开一种超效气浮净水器。具有动态

进水，静态出水，利用零速度原则，净化效果特别高，气浮停

留时间3—5分钟。本实用新型是由集水池11，加药槽12，溶

气罐13，高效气浮池14，污滤池15组成。适用于造纸纤维回

收，印染，化工，轻工，食品，制药等工业废水物化处理，各

类生物处理，生物絮体与水分离，水的重复利用及其固液分离

为目的的废水处理。设备全部为预制构件组装，拆装容易，处

理水量大，效率高，投资少，维修运转费用低，操作管理方便。

<REC>

<申请号>=CN97230104.6

<名称>=造纸废水射流反应处理机

<申请（专利权）人>=尤俊洪

<发明（设计）人>=尤俊洪

<申请日>=1997.12.11

<地址>=214131江苏省锡山市华庄镇杨室1弄22号

<摘要>=一种造纸废水射流反应处理机,其特征是,在进液

管和注药管连通后设置射流反应器,射流反应器安装在输送泵

前或输送泵后,射流反应器内壁设有涡流旋片。在进液管和注药

管上分别安装流量计和输送泵。优点是,造纸废水与酸析药液是

在加压下运行,混合均匀,反应充分,缩短了造纸废水酸化分离木

质素的反应过程:射流反应器内设涡流旋片,进一步提高射流混

合效果。适用于各种类型造纸废水快速反应混合处理。

<REC>

<申请号>=CN97233671.0

<名称>=滚动式真空箱

<申请（专利权）人>=王金华

<发明（设计）人>=王金华

<申请日>=1997.07.19

<地址>=262200山东省诸城市人民路大华学校刘洪芹转

<摘要>=滚动式真空箱涉及造纸机上的带辊吸水箱,它包

括箱体,箱体的顶面上设有吸水孔,箱体的内腔中装有滚动体。

使用这种滚动式真空箱,延长了毛毯和造纸网的使用寿命,减少

造纸机的停车次数和动力消耗。

<REC>

<申请号>=CN97233712.1

<名称>=复合式外真空内螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=山东工程学院

<发明（设计）人>=刘永启;王延遐;苏宝宁;蔡金生;张朋

<申请日>=1997.06.27

<地址>=255012山东省淄博市张店区共青团路

<摘要>=复合式外真空内螺旋挤浆机,主要由机座、带进

口、出料口和出液口的对扣式机壳和其内的对扣式带环圈的条

形筛网和变径变螺距的挤压螺旋,及出料口处与油缸连接的反

推压力调节塞组成,挤压螺旋片尾部为间断式螺旋,可用于造纸

浆料的挤出,挤出压力可调,出液率高,便于治理污染,整机安装,

维修方便,不易堵塞网眼。

<REC>

<申请号>=CN97238597.5

<名称>=超细搅拌磨矿机

<申请（专利权）人>=冶金工业部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=张国旺;刘雅琛;严金中;赵湘

<申请日>=1997.07.25

<地址>=410012湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=一台经过改进的搅拌磨矿机,其特征在于:倒锥形

带夹套的磨机筒体内(2)的搅拌器(1)是由圆锥形棒条按螺旋式

排列在磨机主轴上,在筒体周围、上下部位分别设置冷却水套、

挡球网(4)溢流口(5)和给料口(3)。该结构使用寿命长,是一种适

合化工、冶金、造纸、陶瓷等行业的超细磨矿设备。

<REC>

<申请号>=CN97239877.5

<名称>=液、氯气体真空旋转混合器

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1997.09.19

<地址>=726000陕西省商洛地区造纸厂

<摘要>=一种适用于造纸行业漂液制备及安装在循环泵

管道上的液、氯气体真空旋转混合器,它是由圆柱筒、锥型筒、

气体输入管、液体输入口、混合液排放口、旋转桶、旋转板和

阀栏构成的,它能使液体高速离心旋转并形成真空带,抽吸氯气

瓶内的氯气,使得液体和气体通过真空旋转充分平衡混合反应,

有效的减少漂液中的游离氯,达到提高漂液质量,成纸白度提高

3—8%,吨浆漂白用氯气量降低20—30%公斤,并具有造价低,制

作简便,易于安装。

<REC>

<申请号>=CN97241571.8

<名称>=同步控制器

<申请（专利权）人>=武汉工业大学

<发明（设计）人>=方长全;杨靖;撒纪铭

<申请日>=1997.12.05

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞狮路14号武汉工业大学电子设备厂方长全转

<摘要>=本实用新型公开了一种同步控制器,包括由增

速、减速接钮、光耦组成的输入电路,与输入电路连接的包括单

片机,与单片机连接时间和复位电路的信号处理电路,及与信号

处理电路连接的包括D/A芯片组成的控增益放大器,其后的二

级反相放大器构成的输出电路,该同步控制器具有抗干扰能力

强,可靠性高,使用灵活,操作性能好,响应速度快等优点。广泛用

于造纸、冶金、化工、纺织等行业的多分部传动调整系统。

<REC>

<申请号>=CN97241754.0

<名称>=超效气浮净水器

<申请（专利权）人>=孙士东

<发明（设计）人>=孙士东

<申请日>=1997.09.23

<地址>=214211江苏省宜兴市和桥镇鹅州西路104号

<摘要>=本实用新型公开一种超效气浮净水器。具有动态

进水，静态出水，利用零速度原则，净化效果特别高，气浮停

留时间3—5分钟。本实用新型是由集水池11，加药槽12，溶

气罐13，高效气浮池14，污滤池15组成。适用于造纸纤维回

收，印染，化工，轻工，食品，制药等工业废水物化处理，各

类生物处理，生物絮体与水分离，水的重复利用及其固液分离

为目的的废水处理。设备全部为预制构件组装，拆装容易，处

理水量大，效率高，投资少，维修运转费用低，操作管理方便。

<REC>

<申请号>=CN97241971.3

<名称>=平流计量泵

<申请（专利权）人>=化学工业部上海化工研究院

<发明（设计）人>=章序文;吴训玉;何建铧

<申请日>=1997.10.23

<地址>=200062上海市云岭东路345号马海森转

<摘要>=一种平流计量泵。采用在两根导向轴上有与导向

轴垂直的弹簧固定柱,与凸轮成一定角度的弹簧固定柱两端连

接有拉伸弹簧;导向轴的一端有凹槽,凹槽内有滚动套轴,滚动套

轴上有可自由转动的滚动套,在两对称布置的拉伸弹簧的作用

下两滚动套与凸轮无间隙接触的结构,使传动部件受力均匀,具

有磨损小、寿命长、结构简单、体积小、噪声低、输送流体无

脉动、计量精度高的优点,可广泛应用于化工、医药、食品、水

电、炼油、造纸及原子能等行业。

<REC>

<申请号>=CN97245500.0

<名称>=一种除渣器

<申请（专利权）人>=刘铀忠

<发明（设计）人>=刘铀忠

<申请日>=1997.10.12

<地址>=264001山东省烟台市莱山区解甲庄镇西谭家泊

<摘要>=一种除渣器属造纸机械技术领域,主要是针对背

景技术中,锥体长度过长,长径比较大,难以加工这一缺陷而提出

的一种技术方案,是用4个或4个以上锥体连成,从而缩短了各

锥体的长度,长径比变小,从而达到加工容易且加工质量高的目

的。

<REC>

<申请号>=CN97244866.7

<名称>=草料散包机

<申请（专利权）人>=潍坊第二轻工机械厂

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=1997.11.18

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=一种草料散包机,是在机架上的喂料箱内安装有

两支喂料辊,在喂料箱前方出口处安装有散包辊,在机架后面安

装有向喂料箱内输送草包的草包输送机。本实用新型用于将造

纸原料的草包打散,生产效率高,散包效果好。

<REC>

<申请号>=CN97244865.9

<名称>=双辊压榨脱水机

<申请（专利权）人>=潍坊第二轻工机械厂

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=1997.11.18

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=一种提取纸浆黑液的双辊压榨脱水机,它是在上

部为浆槽的机架上平行安装有两个转向相反的压辊,压辊表面

包覆有小孔滤板,机架上安装有与两压辊对应的刮板,前刮板上

方还安装有喷水管,机架下面安装有螺旋输送机,输送机和两压

辊各由一台无级调速电机驱动。本实用新型脱水效果好,黑液提

取率高,整机结构简单,投资少,操作方便,特别适用于以草浆为

原料的中小造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN97245878.6

<名称>=一种处理造纸废水用的净化器

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈金中;陈中豪;万金泉;朱小林;余国藩;马邕文

<申请日>=1997.11.04

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=本实用新型提供一种处理造纸废水用的净化器。

其文丘里管的下端与喷嘴相对，并套装在一对喇叭形裙围中；

文丘里管的扩散管套装在内筒体中；内筒体和喇叭形裙围均套

装在外筒体中；外筒体下端面装有喷嘴和排渣管，外筒体上部

外侧面和内筒体上内部侧面分别设有集水槽及与集水槽相通

的排水管。该净水器设计合理，结构紧凑，集混合、反应、流

化澄清为一体，不仅大大减少了设备占地面积，而且效果好，

效率高。

<REC>

<申请号>=CN97248972.X

<名称>=高温油导热供暖散热器

<申请（专利权）人>=张兴波

<发明（设计）人>=张兴波

<申请日>=1997.12.05

<地址>=114031辽宁省鞍山市千山区沙河地道桥北鞍山市兴波锅炉厂

<摘要>=本实用新型涉及一种供暖设施——高温油导热

供暖散热器,是由1—9组圆钢管或方钢管制成的散热管框架、

框架的外部是钢板散热片构成,在散热管框架的下部管内装置

一导油管,在散热管框架的底部有两个支架。本实用新型具有升

温快,温度高、节约能源,散热片温度最高可达300℃,使用寿命

长,安全可靠的特点,可对大空间大范围供暖,如对厂房、车库、

仓房及民用采暖,还可对木材加工、造纸、印染、饲料加工等行

业进行干燥。

<REC>

<申请号>=CN97248530.9

<名称>=纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=景荆管;吴安俊

<发明（设计）人>=赵金声;胡金发;孙国栋;景荆管;吴安俊

<申请日>=1997.11.11

<地址>=044000山西省运城市解放中路运城市委

<摘要>=一种造纸行业使用的辅助机械,用来提取造纸浆

料中的黑液,提取机机架上装有一排主动辊,主动辊上方均装有

一个压力对辊,下方装有黑液槽,循环传送滤带铺在主动辊上,经

过主动辊下方时通过清洗槽,整个提取机由相似的两段组成,两

段之间装有中间料斗,料斗内装有螺旋搅拌机构,第二段主动辊

和压力辊的直径均小于第一段。本实用新型采用对辊挤压浆料

黑液,节约用水和用电,节省洗浆时间和漂白气体,提取的纸浆黑

液可作复合肥料。

<REC>

<申请号>=CN97250070.7

<名称>=一种可调式纸浆精磨机

<申请（专利权）人>=马桂秋

<发明（设计）人>=马桂秋

<申请日>=1997.11.24

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁

<摘要>=本实用新型涉及造纸机械中的一种可调式纸浆

精磨机,由轴承体内支撑着一端固定有转子及锥帽的主轴,轴承

体依次同心连接着圆套形外壳和进浆锥体,外壳内滑动装配一

个内径固定定子、外径螺纹旋有蜗轮、中间带有主轴孔,上端带

有出浆口的变径式调整体组成,转定子为锥体斜齿形配合,此结

构使转定子间隙调节范围增大,延长了使用寿命,实现了纸浆纤

维的细纤维化和分丝帚化,适当切断作用,提高纸浆叩解度和匀

度,适应高档纸的抄造要求。

<REC>

<申请号>=CN97250974.7

<名称>=高效多功能污水处理机

<申请（专利权）人>=李现中

<发明（设计）人>=李现中

<申请日>=1997.08.27

<地址>=054100河北省沙河市桥西货场路油脂公司李月廷收转

<摘要>=一种高效多功能污水处理机,主轴上端与泵轮相

接,电机与泵轮之间有永久磁铁,主轴上套装有一固定轴,轴上装

有增压叶片,固定轴和主轴竖立装于外桶体内,离心桶内有过滤

层,离心桶与固定轴之间有推进器,惯性轮装在固定轴上,平台上

有固定架,底座孔内装有轴承,外桶体底部侧面有出水口,废水经

过磁场,离心力以及过滤作用,使净化效果显著提高,尤其适用于

造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN98202795.8

<名称>=敞开式无泡浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=程惠延

<发明（设计）人>=程惠延

<申请日>=1998.04.01

<地址>=401220重庆市长寿县黄桷湾大富豪楼下1－9

<摘要>=本实用新型属于造纸领域的浮选脱墨机,即为敞

开式。由进浆分布器1、浮选槽2、出浆及油墨排除槽3组成。

采用无泡浮选,上下流送交替反复和间断排墨,技术可行性高,经

济实用性强,吨浆浮选电耗为10—12KWH,脱墨浆得率达89—

91%,脱墨率可达98%以上,可满足生产各种纸张的要求,制造简

单,操作容易,投资低,是较理想的废纸浮选脱墨设备。

<REC>

<申请号>=CN98202794.X

<名称>=全封闭式无泡浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=程惠延

<发明（设计）人>=程惠延

<申请日>=1998.04.01

<地址>=401220重庆市长寿县黄桷湾大富豪楼下1－9

<摘要>=本实用新型公开了一种属于造纸领域的全封闭

式无泡浮选脱墨机,它是由半封闭式进浆分布器1、浮选槽2、

出浆及油墨排除槽3组成,采用无泡浮选,上下流送交替反复混

合,浮选交替反复和间断排墨。本实用新型技术可行性高,经济

实用性强,吨浆浮选电耗为10—12kwh,脱墨浆得率达89—91%,

脱墨率可达99%以上,脱墨效率比敞开式脱墨机高20—25%,且

设备制造简单,操作容易,投资比敞开式无泡浮选脱墨机低

15%。

<REC>

<申请号>=CN98203880.1

<名称>=高浓黑液提取机

<申请（专利权）人>=董春保

<发明（设计）人>=董春保

<申请日>=1998.04.27

<地址>=454600河南省济源市东园小区市政府家属楼二单元二楼西

<摘要>=高浓黑液提取机,它包括扩散进浆箱、刮液装置、

分浆装置、真空箱、机架及动力减速传动机构;机架通过导辊装

有下网、上网及相应的黑液槽,并设有初压装置、调偏装置、高

压装置、人字辊挤压装置及张紧装置;在扩散进浆箱之后通过机

架依次设各黑液槽;其特征是:第四黑液槽上部设有高压装置,该

高压装置为设有多组对压压辊,并设有初

调机构及每组分别设有微调机构的多组对压单组可调加压装

置;用于造纸。

<REC>

<申请号>=CN98205265.0

<名称>=改进型的固液气三相分级旋流器

<申请（专利权）人>=陆东山

<发明（设计）人>=陆东山;陆得一

<申请日>=1998.06.02

<地址>=334224江西省大茅山矿山机修造厂

<摘要>=一种改进型的固液气三相分级旋流器,它是由进

浆短管旋流室,圆锥体管,排出口,上溢流管所组成,其特点是进

浆短管是一根直径逐渐变小和变形的异形管,此管即能使料流

增速并使紊流状态变为层流状态,从而大大地提高了级效率,是

冶金、矿山、化工、造纸等工业中最新一代的分级设备。

<REC>

<申请号>=CN98206234.6

<名称>=快速穿线的缝衣针

<申请（专利权）人>=李智博

<发明（设计）人>=李智博

<申请日>=1998.06.26

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区建院街12号文化路小学

<摘要>=本实用新型涉及快速穿线的缝衣针,按国际专利

分类表(IPC)属于纺织造纸部,纺织或未列入其它类的柔性材料

分部,缝纫;绣花;簇绒大类,缝纫小类,带槽眼机针组技术领域。编

号为D05B85/02。它是由活动挂环、固定挂钩、固定轴、针杆、

针尖、穿线孔、针别儿体,针体组成。其特征是穿线孔把线放入

其中,再把活动挂环挂在固定挂钩上,人们便可以用线缝制衣服

了。是一种很具有实用价值的缝衣针。

<REC>

<申请号>=CN98207314.3

<名称>=具有布水器的水力筛装置

<申请（专利权）人>=保定钞票纸厂

<发明（设计）人>=苏书智;张潮清;贾春学;徐建华;吴梅竹

<申请日>=1998.07.21

<地址>=071071河北省保定市纸厂路98号

<摘要>=本实用新型涉及一种水力筛装置,尤其指从造纸

废水中回收纸浆的水力筛装置。它主要是在布水槽的出水台面

上设有由横导轨、连接架及驱动装置组成的布水器,连接架具有

双排平行的滚轮、且支持在横导轨上,而在连接器的双排滚轮之

间设有与其相平行的一排拨水板,又驱动装置连接连接架。从而,

使筛网不会糊网,改善水力筛运行状况,同时提高纤维回收效

率。

<REC>

<申请号>=CN98207956.7

<名称>=一种带式压滤机

<申请（专利权）人>=康觉

<发明（设计）人>=康觉

<申请日>=1998.09.10

<地址>=518128广东省深圳市黄田机场南方航空公司飞机维修厂一车间梁积中转

<摘要>=一种应用于污水、废水处理过程中的污泥脱水,

以及适用于石油化工、冶金、造纸、矿业、食品等行业的固液

分离的带式压滤机,包括有自动清洗装置、翻料机构、刮泥板、

驱动辊及其电机、改向辊、网带调整辊及其调整装置、大多孔

辊、挤压组、上网带、下网带。采用单个张紧辊即大多孔辊作

为张紧辊并结合网带调整辊张紧的方式,以及带有用一排排由

钢管串接的尼龙多孔板组成的重力脱水区网带支承盘(简称脱

水盘)。它具有结构简单、生产成本低、生产效率高,脱水效果

好等优点。

<REC>

<申请号>=CN98209949.5

<名称>=石英玻璃管双色液位计

<申请（专利权）人>=天津市西青区鑫成仪表厂;何桂春

<发明（设计）人>=何桂春;张国连;方春国

<申请日>=1998.01.13

<地址>=300380天津市杨柳青火车站货场对过方春国转

<摘要>=本实用新型是用于石油、化工、电厂、冶金、造

纸等工业部门中各种透明液体的储罐、槽、箱及锅炉等容器内

液位的测量;由侧法兰(1)、丝堵(2)、压盖(3)、压紧螺纹套(4)、

密封垫圈(5)、基座(6)、石墨环(7)、石英玻璃管(8)等组成。其

结构确保了液体的可靠密封。该液位计的特征是基座(6)左侧开

有“

<IMG SRC="98209949.5_AB_0.TIF" WIDTH=33 HEIGHT=27>”形孔,液体由侧法兰中心孔流入“

<IMG SRC="98209949.5_ab_1.gif" WIDTH=31 Height=36>”形孔,然后通过

压紧螺纹套(4)上部的孔流入石英玻璃管内;这样能使液位计的

盲区小于或等于40mm。从而使有效测量范围更宽,提高测量精

度。

<REC>

<申请号>=CN98210268.2

<名称>=造纸黑液白泥混合焙烧碱回收炉的活动炉底

<申请（专利权）人>=陈洪俊;赵青海;高齐娥

<发明（设计）人>=陈洪俊;赵青海;高齐娥;孙福祥;孙长义

<申请日>=1998.01.06

<地址>=132011吉林省吉林市丰满区宜山路兴龙村二号楼2－6左

<摘要>=一种造纸黑液白泥混合焙烧碱回收炉的活动炉

底,其特点是:该炉底由移动台车,在移动台车上设置的升降装置,

在升降装置上设置的支撑托架和活动炉排,支撑托架与活动炉

排的链条上的链板相接触,活动炉排与水套圈相接触,水套圈套

接在碱回收炉的水冷壁中。该实用新型的活动炉排能够将碱回

收炉内的固态无机物拖出,进入下道工序;并保证炉内化学反应

的正常进行,升降装置和移动台车便于生产、检修与维护。

<REC>

<申请号>=CN98210559.2

<名称>=低浓喷液燃烧炉

<申请（专利权）人>=朱光东

<发明（设计）人>=朱光东

<申请日>=1998.01.04

<地址>=043800山西省闻喜县城内半街10号

<摘要>=一种低浓喷液燃烧炉，该炉的炉体包括燃烧室、

辅助燃烧室及黑液燃烧室，辅助燃烧室设在燃烧室与黑液燃烧

室之间，燃烧室的后方与辅助燃烧室相通，辅助燃烧室为一斜

面炉床，其内设有加料口及出灰口，用来焙烧沉淀黑渣及其它

可燃废渣，这样既可燃烧低浓度造纸黑液，提高黑液的总回收

率，又可焚烧其它可燃废渣。本炉一炉多用，实用性强，由于

采用普通煤作燃料，运行费用显著降低，不仅适用于中小型造

纸厂，而且还可用于其它废渣处理的环保工程。

<REC>

<申请号>=CN98210632.7

<名称>=自吸旋流气浮净水机

<申请（专利权）人>=殷在飞

<发明（设计）人>=殷在飞

<申请日>=1998.01.21

<地址>=650118云南省昆明市棕树营小区五组团二幢602室

<摘要>=本实用新型涉及工业和生活污水处理技术领域,

净水机靠支架装在气浮槽上,连成一体的旋流器和叶轮通过一

内空的转轴与电机的动力输出轴相连,所述的内空转轴上段,位

于气浮槽外开有空气进口,连在转轴下段的旋流器上开有与叶

轮连通的进水口。它能更有效地净化污水,气浮净水装置应用广

泛,凡含有悬浮物或含油污水的各行业均可用,如造纸、食品、

炼油、焦化、洗涤剂、染料、化工等的工业污水,生活污水,还

可应用在生化处理中的污泥分离领域。

<REC>

<申请号>=CN98210555.X

<名称>=造纸蒸球直接过滤黑液装置

<申请（专利权）人>=张兴龙;朱光东;柴正海

<发明（设计）人>=张兴龙;朱光东;柴正海

<申请日>=1998.01.04

<地址>=043800山西省闻喜县城内半街10号

<摘要>=一种造纸蒸球直接过滤黑液装置,包括球体以及

设在球体底部的直接过滤黑液装置。该装置的滤网压筋设在滤

网的表面,滤网的下方为多孔筛板,多孔筛板由数个钢棒支撑在

球体的内壁上,球体的底部设有黑液出口,黑液出口与球体的连

接处设有补强板。由于本装置可直接过滤黑液,大大简化了生产

工艺,提取设备简单,投资小,每台蒸球改造费用不足二千五百元,

黑液提取率一次可达80%,黑液浓度可达13—14Be°,不仅节省

了动力,而且运行费用显著降低。

<REC>

<申请号>=CN98211743.4

<名称>=纸浆分离缝筛

<申请（专利权）人>=浙江省临海市机筛厂

<发明（设计）人>=项三富;王美娟

<申请日>=1998.04.24

<地址>=317000浙江省临海市东门外闸头

<摘要>=本实用新型属于造纸技术领域,特别涉及对纸浆

中的杂质分离装置。现有同类装置的筛孔为圆孔,长纤维通过率

低,而杂质却易流出。本实用新型采用筛条间隙排列成圆栅筒状,

上下端分别与上下法兰焊接,使每两根筛条之间的间隙构成筛

缝,筒外表焊接肋条,从而提高了长纤维的通过率,降低杂质流出,

对于降低生产成本和提高产品档次具有明显作用。

<REC>

<申请号>=CN98214613.2

<名称>=连续高浓度碎浆机

<申请（专利权）人>=宋学荣

<发明（设计）人>=宋学荣

<申请日>=1998.05.27

<地址>=262602山东省潍坊市临朐县纸坊乡柳家圈

<摘要>=连续高浓度碎浆机属于造纸机械的碎浆机类。它

由两端有法兰盘的圆筒形筒体7,其上设带进水管的进料斗9,

污水滤网孔板6,观察口盖板11,观浆钟罩16,蒸汽进管12,用

左、右筒盖2、18封堵,其中心主轴上沿螺旋线焊有多块固定板

13,分别用螺栓紧固羊角齿14,扇形齿15组成,具有结构简单、

使用方便,耗能少,适应于大、中、小型造纸企业,用于碎解浆板、

损纸、废纸,连续高浓度制浆。

<REC>

<申请号>=CN98215028.8

<名称>=一种中浓浆料混合器

<申请（专利权）人>=官日彬

<发明（设计）人>=官日彬;陈克复

<申请日>=1998.05.29

<地址>=510641广东省广州市五山华南理工大学造纸学院

<摘要>=一种中浓浆料混合器,主要涉及制浆造纸过程中

纸浆料与化学药品及气体等不同种类物质的混合技术。它在混

合器壳体上,将浆料进出口开设在同一轴线上并与主轴方向垂

直,在混合器壳体的内表面铸有波形条,转子由一U形件和圆柱

件相互嵌装而成。本实用新型结构简单、动力消耗低、压力降

小并且浆料与其它种类物质混合均匀度高。

<REC>

<申请号>=CN98215905.6

<名称>=一种短网造纸机

<申请（专利权）人>=诸城市政通纸业机械厂

<发明（设计）人>=马桂秋;杨焕喜;丁晋元;张希让

<申请日>=1998.06.15

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁马桂秋转

<摘要>=本实用新型公开了一种短网造纸机,它主要由短

网案机构(1)、烘缸机构(30)和卷纸机构(50)从左到右组合而

成。流浆箱(4)将纸浆均匀地喷洒到循环转动的网案带上,经案辊

(8)脱水,真空箱(11)吸水,伏辊(18)和压

榨辊(15)压榨成形后,由循环转动的毛毯(33)送到烘缸(36)烘干,干

纸页由卷纸机构(50)卷起。由于采用短网案成形压榨脱水技术,该

造纸机具有车速快、效益高、造价少、占地面积小等优点,并可广

泛适应于高档卫生纸和其他品种的造纸需要。

<REC>

<申请号>=CN98218202.3

<名称>=空心浆叶干燥机

<申请（专利权）人>=金湖化工机械制造有限公司

<发明（设计）人>=张才高;林厚风;张忠德

<申请日>=1998.08.07

<地址>=211600江苏省金湖县园林路153号张忠德转

<摘要>=一种空心浆叶干燥机,是在底座(19)上连接电机

(15)和驱动装置(1),经过传动元件传动连接空心轴(20),空心轴

上连接着若干个空心浆叶(8),该空气浆叶被空心轴(20)贯穿的

缸体(18)所包含,缸体上适当位置开设有热载体入口(2、3),出口

(11、14),热风进口(4、12),进料口(5),视镜(6、10),排湿口(7),出

料口(13)。本实用新型适用于化工、制药、造纸、食品等工业

的浆液干燥,具有热效率高、操作方便、噪音低、节气节电及体

积小等特点。

<REC>

<申请号>=CN98220391.8

<名称>=无纬高强弹力工业用毯

<申请（专利权）人>=枣庄市台儿庄区工业网毯厂

<发明（设计）人>=张军;贾继友;郑昌龙;衡思华

<申请日>=1998.02.25

<地址>=277400山东省枣庄市台儿区长捷路东首张军转

<摘要>=本实用新型公开了一种无纬高强弹力工业用

毯。它是由多根化纤合股单丝加捻绞合作径线,再平行排绕成无

端的基布,在基布上经针刺植绒而成。该毯径线是用整体结合力

强的单丝合成,断裂强度高,加捻后叠合稳定,经高强度挤压后易

回弹复原,能保持单丝间的缝隙不易被污物堵塞;径线加入毛纱

使植绒纤维与毛纱结合力强,不易脱落,防静电,长期使用保持毛

毯的滤水、透气性,使用寿命长,广泛用于造纸、洗煤、水泥制

品、印染、医药等脱水用。

<REC>

<申请号>=CN98220540.6

<名称>=多层式纸浆制品成型机

<申请（专利权）人>=孙翠林

<发明（设计）人>=孙翠林

<申请日>=1998.03.20

<地址>=255100山东省淄博市淄博矿务局机厂北门里宿舍40号楼三单元一楼

<摘要>=本实用新型属于造纸机械,主要涉及纸浆成型和

压合的设备。其包括机架,位于机架下部的油缸和机架中部的纸

浆箱,特征是位于机架下部的油缸中的活塞杆穿过纸浆箱,其顶

端连接活动压板,活动压板有两块或两块以上上下平行排列,由

立柱串接在一起,位于活动框架内,活动压板的上平面安装下模,

底面安装上模。本实用新型由于是多层设置,具有生产效率高,

成本低,占地面积小,能耗低,自动化程度高。

<REC>

<申请号>=CN98221157.0

<名称>=片式网笼

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=孙启本;王金聚

<申请日>=1998.03.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的网笼。它包括

主轴,内外轮毂,长螺栓等,其外轮毂的直径大于内轮毂的直径,

在外轮毂突出内轮毂的环形区域内沿轴线方向固定多个长螺

栓,在长螺栓上依次紧密套接设有圆孔的环形镶片和支撑管,其

中与内轮毂相邻的环形镶片与内轮毂连接固定。使用时,纸浆中

的水份极易从环形镶片的缝隙透出,其脱水性强。

<REC>

<申请号>=CN98221156.2

<名称>=水平带式洗浆机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=李振江;王忠;张则娟

<申请日>=1998.03.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及造纸机械中的洗浆机,它由机

架、吸滤箱、传动辊、托辊、滤网、上浆箱、洗涤管等组成,

在滤网与传动辊和托辊之间设有支撑及传动滤网的金属螺旋

网,在金属螺旋网与对应的吸滤箱侧板之间对称设置夹持板。这

样,滤网由高开孔率的金属螺旋网支撑和传动,既提高了洗涤效

果、又降低了滤网的磨损,避免频繁更换,同时在吸滤箱内侧设

置夹持板,可以有效防止漏气,极大的降低了负压能耗。

<REC>

<申请号>=CN98221158.9

<名称>=斜镶片式网笼

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;任志祥

<申请日>=1998.03.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的网笼。它包括

主轴,内外轮毂,长螺栓等,在轮毂的外周圈沿轴线方向均匀地开

有与径向呈一定夹角的等深度凹槽,凹槽内插入金属镶片,金属

镶片外沿圆周方向均匀地缠绕金属条。这样,纸浆中的水份易从

金属条形成的缝隙透出,在离心力的作用下,沿斜置的金属镶片

进入轮毂内部实现脱水,其脱水性能较现有网笼有较大提高。

<REC>

<申请号>=CN98220572.4

<名称>=组合式除渣器

<申请（专利权）人>=于忠海

<发明（设计）人>=姜忠和;于忠海

<申请日>=1998.03.23

<地址>=264100山东省烟台市牟平区造纸机械厂

<摘要>=组合式除渣器属造纸机械技术领域,主要是解决

背景技术中安装复杂这一缺陷。是将多个并排安放的除渣器2

与良浆管5、进浆管4、除渣管1相连,形成一个除渣器组,用户

只需将良浆管5、进浆管4、除渣管1与各自对应的总管路连

接起来,安装十分简单。

<REC>

<申请号>=CN98220599.6

<名称>=手动式蜂巢纸机

<申请（专利权）人>=孙树伟

<发明（设计）人>=孙树伟

<申请日>=1998.03.30

<地址>=276400山东省临沂市司法局

<摘要>=一种手动蜂巢纸机，属于造纸机械技术领域，涉

及一种生产用于制作蜂巢块的蜂巢纸的手动式机械。它由机

架、起落架、把手、胶辊架、胶辊等组成，胶辊为三个，下面

两个由轴承安装在胶辊架上，其中一个安装在胶盒内，上面一

个自然放置在下面两胶辊之上。本实用新型结构简单，便于手

工生产蜂巢纸。

<REC>

<申请号>=CN98221814.1

<名称>=洗浆机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1998.07.12

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的洗浆机,尤其

是螺旋网带洗浆机,它是在洗浆箱体的两侧设有开口向上的风

室,且一个风室与出风口连通,两风室之间连接一根吸风管;在吸

浆箱体内吸风管与托辊之间固定截面为槽钢型的阻泡板,这样

实现抽吸状态均衡,避免黑液或气泡进入风机的效果。

<REC>

<申请号>=CN98221752.8

<名称>=脱墨机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本;任志祥

<申请日>=1998.07.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的脱墨机。它包

括浆料箱、喷水管，其中浆料箱为长方体，箱体内靠近进浆口

设置一与箱体顶部封闭的挡板，在箱体内挡板与出浆口之间依

次设置两组气泡发生器，隔板和浆泡分离装置。这样在气泡发

生器的作用下进行两次脱墨，从而极大的提高了脱墨效果。

<REC>

<申请号>=CN98221751.X

<名称>=气泡发生器

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本;任志祥

<申请日>=1998.07.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种适用于造纸机械的气泡发

生装置。它包括电机、主轴和叶轮，以及机架和顶盖，机架上

设有进气口和出气口，出气口位于机架顶面且与顶盖对应，机

架顶面均匀的设有多个径向通道；顶盖上方固定电机，电机通

过主轴与叶轮相连，叶轮位于顶盖与机架圆形顶面之间、径向

通道口所形成的圆形区域内。这样，从进气口吸入的空气由机

架顶面径向通道排出，促进脱墨过程中的浆泡分离。

<REC>

<申请号>=CN98221878.8

<名称>=双螺旋黑液提取机

<申请（专利权）人>=张杰

<发明（设计）人>=张杰

<申请日>=1998.07.23

<地址>=256206山东省邹平县长山大齐山东省邹平机筛厂

<摘要>=双螺旋黑液提取机，涉及一种造纸机械。它包括

原设备中的双螺旋轴和双螺旋轴外的筛鼓，但筛鼓上的筛孔采

用了长孔，且筛孔的长度方向不与双螺旋轴的轴线方向垂直。

采用长孔首先能够保证筛鼓的开孔率，使黑液能够正常滤出。

而由于长孔的宽度较小，在一定程度能够阻碍纸浆纤维由孔中

流失。而由于筛孔的长度方向与纸浆的运动方向有一角度，因

而纸浆在筛孔处所受的压力较大，黑液挤出效果好。

<REC>

<申请号>=CN98223923.8

<名称>=二位三通切换阀

<申请（专利权）人>=乐清市银河特种设备制造有限公司

<发明（设计）人>=刘加真;杨亦健;张珊贤

<申请日>=1998.05.05

<地址>=325600浙江省乐清市东城北路27号

<摘要>=一种机械领域中的二位三通切换阀,其特征在于

手柄通过螺母与阀杆分别为旋转和直线运动配合,阀杆上端设

阀杆防转部件,阀杆下端部设阀芯,阀体由上阀体和下阀体组成,

上、下阀体共设置三个进出口通道,构成一通道进二通道出或二

通道进、一通道出,可广泛适用于石油、化工医药、食品、造纸、

冶金等行业。

<REC>

<申请号>=CN98227915.9

<名称>=不锈钢劈锥形绕丝滤网筒

<申请（专利权）人>=龚云明

<发明（设计）人>=龚云明

<申请日>=1998.09.21

<地址>=215500江苏省常熟市漕泾五区8幢202室

<摘要>=一种不锈钢劈锥形绕丝滤网筒,用在电站、石油化

工、石油开采、水厂、造纸、食品以及制药等行业的水处理设

备上,起过滤液体的作用。它包括由若干根按一定间距排列成圆

筒形的筋条2以及在筋条2的外侧包绕的绕丝1,所述绕丝1的

截面形状为劈锥形。本实用新型具有焊固强度高、流体阻力

小、流量损失少、反冲洗彻底、蚀物不易在壁部吸附等优点。

<REC>

<申请号>=CN98229648.7

<名称>=带缸气动闸阀

<申请（专利权）人>=重庆市蜀宇气动元器件成套技术公司

<发明（设计）人>=黎天德;杨朝虹;唐利萍;刘四清

<申请日>=1998.10.09

<地址>=400015重庆市渝中区大溪沟街59号

<摘要>=本实用新型涉及的带缸气动闸阀,包括气缸和阀

体16,其特征在于:气缸与阀体上下组成一体,其中气缸由后盖

1、气缸筒4、活塞8、活塞杆12及前盖13组成,气缸的有杆腔

采用填料密封套9、密封件10双层密封,并通过螺套11定位压

紧,气缸的进出气口设置在活塞的下上方;活塞杆穿过前盖与阀

杆14、阀板15联为一体。本实用新型采用气动控制闸阀阀板

关闭、开启,整体结构紧凑、工作可靠、能够完成对流体流量的

控制,保证液体管路系统工作的可靠性。其最大特点是,阀板关

闭后,在无气压状况下也能保持阀门处于关闭状态。本实用新型

主要适用于水处理工程、化工、食品、造纸等行业,以及

专用汽车(如洒水车、园林绿化车、油罐车等)液体流量和流速

的控制。

<REC>

<申请号>=CN98230327.0

<名称>=分离式高效过滤排污阀

<申请（专利权）人>=黄德寿

<发明（设计）人>=黄德寿

<申请日>=1998.03.11

<地址>=426185湖南省祁阳文明铺镇自来水厂

<摘要>=一种分离式高效过滤排污阀,由阀座和阀球等组

成,在阀座上除了有进水口和出水口外,还有排碴水道和排碴口,

在阀球的出水孔上有滤网,平时被滤出的碴留在阀球的空腔内,

扳动阀球转90°角,滤碴即可从排碴口排出。结构简单,排碴方

便,可广泛应用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、

给水、冶炼,能源等系统的管路中。

<REC>

<申请号>=CN98230712.8

<名称>=新式回转窑

<申请（专利权）人>=冶金工业部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=侯拥和;黄焯枢;薛生辉;谭立新;刘小银;李华成;陈刚;王伟江;姜淑芝

<申请日>=1998.05.14

<地址>=410012湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=一种对散状物料或浆状物料进行焙烧,氧化或还

原的新式回转窑,其特征是:密封装置采用了轴向与径向密封相

结合的方式,设计了一种其滑动面为滚动摩擦的滑动机构,减小

了摩擦阻力,且结构简单紧凑,密封效果好,使得回转窑工作时炉

况稳定。窑身导电环机构采用了能往复移动的滑动导轨与导向

轮,当回转窑工作时,安装在滑动导轨上的碳刷能始终与窑身上

的导电环保持在同一中心线上,使之保持良好的接触,窑身各个

工作区段的温度得以准确反映,被广泛用于冶金、化工、建材、

耐火材料、造纸等工业部门。

<REC>

<申请号>=CN98231481.7

<名称>=纸页双面脱水封闭成型装置

<申请（专利权）人>=王振春

<发明（设计）人>=王振春;王志励;王季平

<申请日>=1998.10.15

<地址>=422000湖南省邵阳市工业街邵阳造纸厂宿舍13栋204号

<摘要>=纸页双面脱水封闭成型装置属造纸机械,为纸页

成型装置。本实用新型主要由设置在封闭圆网槽内的二个运行

方向相反的圆网、封闭圆网槽湍振元件以及辊面真空吸水箱几

个部分组成,纸页由两个运行方向相反的圆网脱水后而形成,可

使纸的表面印刷强度等各项技术指标一致,故无两面性;并克服

了横幅定量差和纵横拉力比大,甩浆和压溃所产生的弊病;减少

毛毯的消耗和湿部牵引动力。

<REC>

<申请号>=CN98232859.1

<名称>=气胀轴

<申请（专利权）人>=李玉龙

<发明（设计）人>=吴克宝;李玉龙;李乾宁

<申请日>=1998.07.14

<地址>=710300陕西省西安市户县草堂路75号西安黑牛机械有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种用于印刷、造纸机械类的气

胀轴,它解决了现有胀紧轴压强小,对滚筒胀紧不可靠、动平衡

精度差易蠕动的问题。它包括:在铝合金轴身(4)表面开有轴向

通槽,通槽内放置橡胶管(5),在轴向橡胶管(5)上面装配键条(3),

轴身(4)两端用螺栓固定轴肩(1),键条(3)为一通键,本实用新型

的气胀轴使滚筒的胀紧可靠性和动平衡精度有了明显提高。

<REC>

<申请号>=CN98232994.6

<名称>=造纸黑液气流提浓器

<申请（专利权）人>=李国钟;张美华;保宇

<发明（设计）人>=李国钟;张美华;保宇

<申请日>=1998.09.09

<地址>=710069陕西省西安市西北大学新村17－306

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸制浆黑液治理进

程中的造纸黑液气流提浓器,主要由筒体和雾化器组成。其特征

在于:在筒体的两侧采用法兰连接进口管(1),每个进口管的前端

采用焊接连接雾化器。造纸黑液以一定的压力和流速经由进口

管自雾化器喷出形成液雾幕,高温低湿的气体以一定流速穿过

筒体,黑液的液雾幕与高温低湿的气体在筒内形成逆流接触,黑

液中的部分水分被气化而进入气相,使黑液由于水分被气化而

浓度增加。本实用新型的优点在于:结构简单、易于清理、效率

稳定,利用烟道气的余热,节省能源,达到综合治理造纸黑液及废

气的环保要求。

<REC>

<申请号>=CN98232993.8

<名称>=造纸黑液深层吸附过滤器

<申请（专利权）人>=李国钟;张美华;保宇

<发明（设计）人>=李国钟;张美华;保宇

<申请日>=1998.09.09

<地址>=710069陕西省西安市西北大学新村17－306

<摘要>=本实用新型涉及一种用于造纸黑液治理进程中

的造纸黑液深层吸附过滤器,主要由筒体和滤料组成。其特征在

于:筒体的上、下端设计进液管和出液管,筒体内上端的压板与

下端的支撑板之间放置滤料。黑液由进液管进入筒体内,过滤介

质吸附了废液中大量的有色物质,大大降低了COD含量。本实

用新型相比现有技术的优点在于:设备简单、制造容易,占地

少。根据处理水量的需要,选用不同的筒体直径。由于吸附介质

可以选用造纸厂本身的锅炉煤渣或粉煤灰,不但使废水成为符

合国家排放标准的水质,而且达到以废治废的综合治理。由于本

装置造价低,安全可靠,使用寿命长,具有适应范围广的特点。

<REC>

<申请号>=CN98232992.X

<名称>=造纸黑液滚筒表面干燥机

<申请（专利权）人>=李国钟;张美华;保宇

<发明（设计）人>=李国钟;张美华;保宇

<申请日>=1998.09.09

<地址>=710069陕西省西安市西北大学新村17－30

<摘要>=本实用新型涉及一种适用于造纸制浆黑液治理

进程中的造纸黑液滚筒表面蒸发干燥机。主要技术思想是利用

干燥的气体，实现黑液连续加热蒸发干燥。其结构特征在于：

在支架上安装滚筒组件，滚筒组件的两端设计有气道进出孔

A、B；滚筒组件的下方安装料槽，一侧安装刮刀装置和螺旋

导料槽。本实用新型相比现有技术的优点在于：利用表面蒸发

干燥，有效提取利用黑液中有机物，达到综合治理造纸黑液目

的。由于是对形成的黑液薄膜进行连续加热使其水分快速蒸

发，形成固体干燥物。所以干燥速率大，热效率高，产品干燥

质量稳定供热介质可利用废气。

<REC>

<申请号>=CN98235641.2

<名称>=草籽喷播机

<申请（专利权）人>=蔡松

<发明（设计）人>=蔡松

<申请日>=1998.04.21

<地址>=443000湖北省宜昌市葛洲坝工程集团公司基地处

<摘要>=一种草籽喷播机,包括搅拌装置和喷播装置,搅拌

装置采用箱式结构,箱体上部设有出渣口,下部设有出料口,箱体

内设有搅拌轴,搅拌轴上装有叶片;搅拌装置的出料口与喷播装

置的球阀连接,喷播装置上装有液体压力泵。本实用新型可将已

与造纸用纸浆、水及适量胶质混合成液体的草籽喷播在地面上,

使草籽与地面附着力加强,提高了草籽出芽率。

<REC>

<申请号>=CN98235890.3

<名称>=高速施涂器

<申请（专利权）人>=湖北沙市轻工机械股份有限公司

<发明（设计）人>=段成学;叶明荣;杨君武

<申请日>=1998.06.05

<地址>=434000湖北省荆州市沙市北京路151号

<摘要>=一种用于造纸机械上的高速施涂器,由两个相同

的背辊,上料辊、料槽、刮刀计量装置组成两个相同的涂布头,

每个背辊的下面有一个上料辊、料槽,旁边有一个刮刀计量压力

装置;涂料由上料辊运送到2个背辊后,再由两背辊表面施涂通

过两背辊之间的纸幅的表面。通过刮刀计量装置上气缸的压力

和蜗轮、蜗杆升降机构调整刮刀与背辊的偏移角度控制涂料由

背辊施涂到纸幅的涂布量。在高车速下能有效地控制涂料的涂

布量。并能消除涂布时常见的桔皮花纹等,适于高中纸档次纸品

的生产。

<REC>

<申请号>=CN98237944.7

<名称>=高效挤压脱液机

<申请（专利权）人>=陈书公

<发明（设计）人>=陈书公;乔丹文

<申请日>=1998.06.13

<地址>=116001辽宁省大连市中山区保定街2号大连轻工业学院机械厂

<摘要>=本实用新型系高效挤压脱液机,其特征是:由两个

不同心的圆柱面作为内、外筛板构成挤压脱液腔,内筛板、刮

板、驱动轴构成同步转动的转鼓,刮板沿内筛板径向分布等距排

列、其首端可穿过内筛板面探入挤压脱液腔,刮板末端通过一个

滚轮始终保持与一个固定凸轮缘相接触。其优点是:与其它同等

效能的脱液设备相比,体积较小、工作占地面积较小,动力消耗

较低,可适用于制浆造纸行业、食品、化工、医药等行业的固液

相分离的生产工序。

<REC>

<申请号>=CN98238511.0

<名称>=不锈钢石油防沙板网

<申请（专利权）人>=于广志

<发明（设计）人>=于广志;于雷

<申请日>=1998.08.07

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区对炉街奶站委160栋58号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于油田采油防沙的过滤

设施——不锈钢石油防沙板网,还可用于化工、制药、造纸、给

水等领域的气体、液体过滤。其特征是采用1Cr18Ni9Ti不锈

钢板在其上通过双面腐蚀制出等距离交错排布的长形孔隙,宽

度为0.1—3mm;孔隙之间孔距为1.5—5mm;通过边沿卷筒焊

接。本实用新型具有结构合理、孔隙均匀、强度高、耐腐蚀性

强、渗流性能好、寿命长的特点,可大大提高石油的产量和质

量。

<REC>

<申请号>=CN98240901.X

<名称>=振动筛分过滤机

<申请（专利权）人>=翟志绪

<发明（设计）人>=李天章;白学亭

<申请日>=1998.09.23

<地址>=453700河南省新乡市开发区纺织路128号三元堂工贸有限公司

<摘要>=振动筛分过滤机,包括防尘盖1和筛网固持体13,

防尘盖1由整块钢板冲压制成,无焊缝,使物流流畅;筛网固持体

13的截面为Z形,固持体13的中部具有凹槽13D,将筛网11覆

盖在固持体13上并用束紧环17将该筛网固定在凹槽13D中

其优点是筛网装卸快速方便,无须储备筛网备品,减轻重量降低

成本,降低使用时的噪声,广泛适于食品、医药、化工、塑料、

造纸、磨料、涂料、玻璃等行业的粉粒及粘液筛分过滤用。

<REC>

<申请号>=CN98241806.X

<名称>=防误报火灾感烟探测器

<申请（专利权）人>=马纪路

<发明（设计）人>=马纪路

<申请日>=1998.10.23

<地址>=100028北京市朝阳区曙光西路22号楼6－616

<摘要>=一种由感烟探测器进气过滤室、进气管、电磁

泵、出气管、密封仓等组成的防误报火灾感烟探测器。关键在

于感烟探测器外面设有密封仓,在感烟探测器的进气部位设有

进气过滤室和电磁泵,将滤尘后的空气泵入感烟探测器内,使其

工作转变为电信号传输给警报器,达到防误报目的。很适合各种

仓储、库房、粮食、纺织、造纸、药材、化学制品等加工车间

使用。

<REC>

<申请号>=CN98246548.3

<名称>=造纸白水分离设备

<申请（专利权）人>=苏成

<发明（设计）人>=苏成

<申请日>=1998.11.29

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市柳石路3号市一中尹瑾璇转

<摘要>=本实用新型属一种造纸白水的回收处理设备,在

其壳体上有带有白水入口,絮凝剂入口的混凝室,在壳体中的沉

淀室里有清水汇集槽、布水管和集浆器,立轴穿过布水管的中心

直管用卡箍等与之活动连接,布水管的横管用法兰盘等与中心

直管活动连接。它可调节布水的深度、方向、速度和流量,提高

布水质量,提高白水分离效果。

<REC>

<申请号>=CN98247159.9

<名称>=顶部机械振打电除尘器

<申请（专利权）人>=浙江菲达机电集团有限公司

<发明（设计）人>=石培根;赵锡勇;杨国荣;赵永水;吕旺永;陈以理;赵学飞;潘民兴

<申请日>=1998.12.03

<地址>=311800浙江省诸暨市望云路

<摘要>=本实用新型公开了一种顶部机械振打电除尘器，

由电除尘器壳体及设于壳体内的阴极线，与阴极线相邻的收尘

组成，在阴极线的顶部以上设置了机械回转式振打清灰装置。

具有收尘效果好、电除尘器体积小、重量轻、寿命长、收尘效

率高等优点。适用于电站、冶金、建材、造纸等行业的烟气收

尘，特别适用于上述行业场地小的老厂改造的烟气收尘。

<REC>

<申请号>=CN98247615.9

<名称>=污水净化装置

<申请（专利权）人>=张曙光

<发明（设计）人>=张曙光

<申请日>=1998.11.16

<地址>=111000辽宁省辽阳市文圣路东二道街刚家胡同23号辽阳市净化水设备制造有限公司

<摘要>=污水净化装置涉及一种对造纸、印染、酿造、化

工工业废水进行净化的装置,主要是为解决现有的造纸废水净

化器用空气压缩机向气水饱和器内加气,产品造价高,生产耗电

多,易损坏等问题而研制的,方法主要是在气水饱和器与循环泵

中间设补气罐,在管路上设逆止阀、吸气阀等。优点是没有空气

压缩机,产品造价低,用它净化

废水节电,生产成本低,设备不易损坏。

<REC>

<申请号>=CN98249729.6

<名称>=化学法二氧化氯复合消毒剂发生器

<申请（专利权）人>=张喜成

<发明（设计）人>=张喜成;刘富森;唐玉清

<申请日>=1998.12.14

<地址>=100854北京市142信箱

<摘要>=本实用新型二氧化氯复合消毒剂发生器,其装置

由储存箱、流量计组成的原料系统;反应器、温控器组成的反应

系统;和气液分离器、水射器组成的消毒剂系统三部分构成。该

装置设计新颖、结构简单、操作方便、运行安全、产气率高、

设备投资少、运行费用低,可广泛适用于饮用水、游泳池水、医

院污水、生活污水、工业

循环水、工业含氰废水、造纸废水、食品工业废水等领域的消

毒杀菌、除臭、漂白氧化等处理。

<REC>

<申请号>=CN98251947.8

<名称>=一种大容积水力碎浆机的传动装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁;郭军

<申请日>=1998.12.25

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种大容积水力碎浆机的传动装置，属造纸打浆

机械，其主要特点是由两台电动机(1)(9)同时传动水力碎浆机

(10)上的主带轮(5)。优点是：结构简单，成本低。

<REC>

<申请号>=CN98251222.8

<名称>=一种智能电动执行器

<申请（专利权）人>=苏州大学

<发明（设计）人>=费万春;黄士明;胡征宇

<申请日>=1998.12.29

<地址>=215006江苏省苏州市十梓街一号王苏平转

<摘要>=本实用新型涉及一种智能电动执行器,特别涉及

一种由单片计算机控制的智能电动执行器。其特征是带单片计

算机的智能控制器的输出控制信号,直接连接并控制步进电动

机构,通过执行机构进行调节控制,克服了现有技术中采用微处

理机和伺服放大器等存在的缺陷,提高了控制精度和可靠性,简

化了结构,降低了成本。可广泛用于轻纺、造纸、化工、冶金、

石油、电站等工业部门的生产过程自动调节控制。

<REC>

<申请号>=CN99202891.4

<名称>=少齿数圆柱斜齿轮立式减速器

<申请（专利权）人>=王勇

<发明（设计）人>=董焕俊;王勇;王永才

<申请日>=1999.02.08

<地址>=255020山东省淄博市张店区西二路西六巷6号淄博市职工大学

<摘要>=少齿数圆柱斜齿轮立式减速器,特点是齿轮轴6

的最少齿数为三个齿。电动机1通过键2使齿轮轴6和被动齿

轮17啮合传动,实现减速比,被动齿轮17通过键18带动输出轴

13转动将动力输出。技术性能:输入功率N=0.1～500KW,单级

传动比i=4～23,输出扭矩Mn=7.5Nm～300KNm,噪音低于

75db。本机主要用于化工设备;也适用于冶金、矿山、起重运输、

造纸机械等需立式减速器的设备。

<REC>

<申请号>=CN99205844.9

<名称>=尾浆回收池

<申请（专利权）人>=李学全

<发明（设计）人>=李学全

<申请日>=1999.03.25

<地址>=064400河北省迁安华丰造纸厂

<摘要>=本实用新型公开了一种尾浆回收池,属于造纸尾

浆回收利用装置。它的池体上部设置有尾浆溢流口,下部设置有

废渣排泄口,中部上、下排列设置有白水进口和清水进口。白水

进口和清水进口沿池体内壁呈切线方向设置。本实用新型与现

行工艺中的第一段除渣池连通配合使用,可对尾浆进行循环除

渣回收,提高了纸浆的利用率,降低了成本,减少了污染。

<REC>

<申请号>=CN99210010.0

<名称>=高强度缝筛结构

<申请（专利权）人>=浙江省临海市机筛厂

<发明（设计）人>=项三富;王美娟

<申请日>=1999.05.05

<地址>=317000浙江省临海市东门外闸头

<摘要>=本实用新型属于筛网技术,特别适合于造纸行业

纸浆分离。现有筛网主要采用焊接法或铣槽法,强度不高,生产

效率低。本实用新型将筛条横截面制成腰部小、两头大的几何

形,肋条上开有与筛条横截面相应形状的通槽,使肋条可套入筛

条形成插接式配合。具有强度高,加工方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN99209895.5

<名称>=真空成形高速造纸机

<申请（专利权）人>=诸城市政通纸业机械厂

<发明（设计）人>=马桂秋;丁晋元;杨焕喜

<申请日>=1999.05.03

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁马桂秋转

<摘要>=真空成形高速造纸机,它由流浆箱机构(10),短网

案机构(20),烘缸机构(40),卷纸机构(60)从右到左组合而成,流浆

箱将纸浆均匀地喷洒到循环转动的网案带(30)上,经真空成形,

压榨脱水后,由循环转动的毛毯(54)送到烘缸(45)烘干形成干纸

页,干纸页由卷纸机构(60)卷起。由于采用短网案真空成形技术,

该造纸机具有车速快、效率高、造价低、占地少等优点,可广泛

适应于高档卫生纸和其他薄页纸的抄造需要。

<REC>

<申请号>=CN99211209.5

<名称>=一种造纸黑液再生资源自动化装置

<申请（专利权）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<发明（设计）人>=鲁世景;王庆忠;李保成;王建东;吴朋刚;郜志杰

<申请日>=1999.05.25

<地址>=457002河南省濮阳县工业路生物化工厂

<摘要>=一种造纸黑液再生资源自动化装置,由外壳、控制

台、溶气罐等组成,它把造纸黑液经过混合加药后再经过浮选脱

料器和收脱料器回收后过滤分离成清水和Na－木素磺酸,解决

了目前国内、国外造纸业废水处理中的难题。

<REC>

<申请号>=CN99213698.9

<名称>=废纸浆回收机

<申请（专利权）人>=张梦歧

<发明（设计）人>=张立群;刘丛;张梦歧;刘凤宣;陈贺歧

<申请日>=1999.06.10

<地址>=063504河北省滦南县胡各庄小圈村

<摘要>=废纸浆回收机,它的中间轴固定安装在机架上,锥

型螺旋式网筛座落在中间轴上,网筛的上面设有喷水管,网体的

外部盖有金属外罩,下部设有废水集水槽;毛刷通过支撑杆支撑

固定安装在中间轴上;螺旋板固定安装在网筛内。本机可回收

60目以下的废纸浆,所回收的纸浆干净可直接用于再造纸,结构

简单,可极大地降低污水对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN99214608.9

<名称>=β射线透(反)射式智能厚度仪探头

<申请（专利权）人>=牛金澜

<发明（设计）人>=牛金澜

<申请日>=1999.06.28

<地址>=100086北京市海淀区知春路132号中发电子大厦1165号

<摘要>=一种β射线透(反)射式智能厚度仪探头,由电离

室,绝缘挡块、射源盒架、射源、冷却腔、电气元件箱组成,其

特征在于:其冷却腔为圆筒状,腔内有冷却介质,其前端与前挡圈

丝扣连接,其后端与屏蔽盖板固定连接为一体,其上有冷却介质

进入管,下端设有介质输出管。本实用新型:其结构简单,安装、

检测、操作方便,其冷却和电屏蔽功能好,厚度信号检测稳定,测

量精确,坚固耐用。可广泛用于橡胶,塑料、片基、造纸、金箔

加工等行业的带状物在线厚度连续无损测量。

<REC>

<申请号>=CN99215083.3

<名称>=微孔陶瓷过滤器

<申请（专利权）人>=江西省萍乡市清华环保陶瓷有限公司

<发明（设计）人>=张健;陈光旺

<申请日>=1999.06.15

<地址>=337000江西省萍乡市楚萍西路1号

<摘要>=本实用新型公开了一种微孔陶瓷过滤器,由微孔

陶瓷过滤板1砌成的几组过滤空心墙2和子沟3组成。其特点

是:过滤空心墙2采用二顺一丁和一顺一丁相间砌成,墙的高度

不超过2m,顶层为平铺,墙的中间有一条子沟3,墙与墙之间的间

距不小于800mm。经本实用新型过滤的水质清澈透明,出口悬

浮物稳定在50mg/L以下。其具有结构新颖、设备简单、动力

消耗小、成本低、使用寿命长等优点。广泛用于石油、化工、

冶炼、造纸、电力等工业的产品过滤,环境治理工程中废水、废

渣过滤。

<REC>

<申请号>=CN99216331.5

<名称>=给毛布上纸浆的涂坯装置

<申请（专利权）人>=白臻

<发明（设计）人>=白臻

<申请日>=1999.07.09

<地址>=453000河南省新乡市人民路法院家属院1号楼1单元1号

<摘要>=给毛布上纸浆的涂坯装置,它包括有毛布、支架和

传动轮,其特征在于:在毛布的前段下面至少有一个支撑辊,在各

支撑辊后面的毛布上面横向悬挂有一根通纸浆池的输送横管,

在输送横管上对准毛布的一侧均匀设置有出浆口,在出浆口下

行的毛布上面有一个安装在支架上的刷辊。它能在造纸过程中

直接把调好的纸浆涂布在毛布上成坯,减去了洗浆和抄浆过程,

减少了造纸过程中对水的严重污染。降低生产成本,保护水资

源。

<REC>

<申请号>=CN99215832.X

<名称>=纸浆疏解机

<申请（专利权）人>=赵志军

<发明（设计）人>=赵志军

<申请日>=1999.06.27

<地址>=312452浙江省嵊州市友谊乡西谢村六组

<摘要>=纸浆疏解机主要由箱体、传动轴6、机架9构成。

箱体上有进浆口7和出浆口8。在箱体内还有筛板2与刀片3,

刀片3与筛板2的相对运动,使纸浆疏解。本纸浆疏解机适用于

用废纸造纸,能耗小、噪声小,且主要工作部件不易磨损。

<REC>

<申请号>=CN99217648.4

<名称>=旋浆搅拌器

<申请（专利权）人>=刘昌乐

<发明（设计）人>=王肖林;刘昌乐

<申请日>=1999.08.05

<地址>=264000山东省烟台市芝罘区下曲家烟台市南海造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种旋浆搅拌器,由箱体,传动

轴,与传动轴一端固定的回转叶片,与传动轴另一端固定的皮带

轮以及通过皮带与皮带轮连接的电机构成,所述电机固定于箱

体的顶部外端,在箱体两侧边缘各固定一个等高的轴承座,上述

传动轴水平方向穿过这两个轴承座内的轴承。具有结构紧凑,

制造成本低,搅拌效果好的特点。可广泛应用于制浆造纸行业生

产过程中浆料的储存、混合、施胶、加填、染色、漂白等循环

搅拌。

<REC>

<申请号>=CN99219581.0

<名称>=曲率可调弧形辊

<申请（专利权）人>=李哲民

<发明（设计）人>=张金泉;牛家运;王曙忠;胡家琪;李哲民

<申请日>=1999.01.12

<地址>=250032山东省济南市洛口镇环城路52号山东省黄河航运局

<摘要>=一种应用于造纸、纺织、印染等行业、用于舒展、

调整成形网、毛毯、干网、纸幅、布疋等的曲率可调弧形辊。

它包括安装在两个球面轴承的弹性轴、套在弹性轴上的轴套以

及调节机构,所说的轴套的两侧面在与其中心轴垂直的方向上

呈一夹角,相邻轴套的大端相对,并固定在弹性轴上;轴套之间有

轴承安装在弹性轴上。本实用新型首先通过两侧面呈一角度的

套筒解决了辊子曲率变化范围较小的问题。

<REC>

<申请号>=CN99221768.7

<名称>=压光底顶辊交叉偏调可控中高装置

<申请（专利权）人>=陈子良

<发明（设计）人>=陈子良

<申请日>=1999.07.28

<地址>=250100山东省济南市历城区洪家楼南路18号三号楼4单元201室

<摘要>=一种用于造纸压光的压光底顶辊交叉偏调可控

中高装置:底辊调控装置在底辊两端轴承座下机架内,转通轴两

端的蜗杆驱动蜗轮立轴上方的偏心轮及方形滑块推动底辊轴

承座使底辊交叉偏移;顶辊调控装置在顶辊两端轴承座盒内,转

双万向节通轴两端的锥形齿轮付及立轴蜗杆驱动蜗轮及装有

顶辊轴承的偏心外套使顶辊交叉偏移。两项装置用交叉偏调底

顶辊使辊间接触线自动转变成可控中高辊,解决加压后变形之

挠度使辊间接触及线压力均布。

<REC>

<申请号>=CN99220896.3

<名称>=新型污水处理装置

<申请（专利权）人>=王家俊;边志杰

<发明（设计）人>=王家俊;边志杰

<申请日>=1999.05.17

<地址>=062150河北省泊头市交河镇1号院93号

<摘要>=新型污水处理装置,属于环境保护技术领域,由预

处理器、中心处理器、压力泵、恒压箱、回流箱、无机物回收

装置、物化罐、投药箱及沉淀箱组成,装置的一侧设有两个污水

入口,另一侧设有排污泥口和处理水出口,上污水口及预处理器

与中心处理器之间分别设有上下两个阀门,各部件间通过管道

连接。本实用新型具有结构合理、对造纸黑液和DSD酸废水

的处理能力强、效果好、成本低并可回收无机物的特点。

<REC>

<申请号>=CN99222983.9

<名称>=计量棒棒座

<申请（专利权）人>=张永维

<发明（设计）人>=张永维

<申请日>=1999.03.09

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区望花南街21号

<摘要>=一种计量棒棒座,其特征在于:将外皮和支架制成

一体,内设三个支点来支承计量棒,注水口和出水口分设两端。

本实用新型具有结构简单、支承稳定、更换棒座方便的特点,

适用于造纸行业的涂布机上使用。

<REC>

<申请号>=CN99222398.9

<名称>=双螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=何炳义

<发明（设计）人>=何炳义;孙炳伟

<申请日>=1999.09.22

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=双螺旋挤桨机是从造纸制浆中去除黑液的挤压

设备,包括有螺旋轴、筛板、筛鼓和机座,左、右螺旋轴支撑在

机座上,左、右螺旋轴中部空心管壁上设置有细长缝和黑液口,

空心管圆周外围装有用以固定筛板的对开式筛鼓,沿螺旋轴轴

向从进料口始分布有螺旋叶片,螺旋轴通过齿轮啮合从动,适用

于木、竹、蔗渣、麦草、芦苇等为原料的纸浆黑液提取,具有结

构简单、连续作业和黑液提取率高、生产效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN99222155.2

<名称>=烘缸罩

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本;任志祥

<申请日>=1999.08.28

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械,尤其是涉及一种

对湿纸页进行干燥的烘缸罩,它包括一个外罩,外罩壁上设置热

风进口、蒸汽排出口,外罩内设置热风分配室,热风分配室下设

置多个隔离槽,隔离槽上开有圆孔,作为蒸汽出口,隔离槽之间的

缝隙形成热风通道,热风通道底部为热风吹出口,这样不仅能够

提高热能利用率、增强纸页平整度、而且提高纸机抄速。

<REC>

<申请号>=CN99224599.0

<名称>=同向旋转双螺杆挤浆机

<申请（专利权）人>=丹东市祥和轻工机械厂

<发明（设计）人>=孟祥永;刘忠宝;解德厚;乔丹文

<申请日>=1999.07.23

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区珍珠路和经街262号

<摘要>=一种在造纸中可完成浆料浓缩、浆料洗涤或黑液

提取的同向旋转双螺杆挤浆机,该挤浆机包括有动力传动机

构、工作主轴、工作主轴上的浆料推进绞龙、共轭转子和具有

一定压缩比的压缩脱水螺杆,以及入料口、出料口、排放口等组

成,本技术方案的主要特点是工作主轴上的共轭转子与机壳内

壁为相切配合,在该工作段位形成浆料沿轴向推进的密封螺旋

流道。本挤浆机工作效率高,可靠性好,具有节水、节电的优点

用于麦草浆处理。

<REC>

<申请号>=CN99225100.1

<名称>=玉米秸皮、瓤自动分离机

<申请（专利权）人>=中国轻工总会沈阳机械设计研究所

<发明（设计）人>=王艳萍;赵洪霞;史智峰;董立新

<申请日>=1999.09.20

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区先农坛路15号

<摘要>=玉米秸皮、瓤自动分离机,包括固定在上、下设置

的二个轴上的多个由刮刀和钢刷构成的去叶器、由在上、下平

行设置的支承板之间装设的多对夹紧辊构成的夹紧机构、由固

定在轴上的多个夹紧定位输送器和托辊构成的夹紧定位输送

机构和由固定在支承板上的装有切刀的多个刀架和托辊构成

的劈开展平机构,夹紧定位输送器包括套装在轴上的轴套、装在

轴套上的左、右夹板和固定在轴套上的多个叉头。上述刀架两

侧壁为弧形面。本实用新型可将玉米秸皮和瓤分开,皮可作造纸

原料、瓤可作饲料。

<REC>

<申请号>=CN99228494.5

<名称>=耐高温防腐控制电缆

<申请（专利权）人>=安徽华海特种电线电缆厂

<发明（设计）人>=沈志海;沈志荣;胡立权

<申请日>=1999.05.31

<地址>=230001安徽省合肥市巢湖路145号安徽省科情所胡照印转沈立海

<摘要>=本实用新型涉及耐高温防腐控制电缆,由导体、绝

缘层、绕包层、耐火层、护层所组成。导体为镀锡铜线,绝缘层

为F46,绕包层为聚四氟乙烯薄膜,耐火层为耐火云母带,护层为

氟橡胶。由于这些材料具有耐高温、防腐蚀性能,因此在高低

温、油、碱、酸、水等恶劣环境下保持良好的稳定性,能广泛适

用于石油、冶金、电力、化工、造纸等行业作电器仪表和自动

化控制系统的信号传输线。

<REC>

<申请号>=CN99230427.X

<名称>=结构改进的水帽

<申请（专利权）人>=俞剑平

<发明（设计）人>=俞剑平

<申请日>=1999.09.08

<地址>=215563江苏省常熟市南湖大道

<摘要>=一种结构改进的水帽,用于电站、石化行业、自来

水厂、食品、制药、造纸等的水质前处理设备上,特别是作为单

室或双室双层浮动床的进、出水部件。它由若干根筋条和绕

丝、透盖、支撑管组成,所述透盖的二侧具有一对向上隆起的侧

板,每根筋条的二端与一对侧板内壁的上端沿相固,每根绕丝与

各筋条焊固,其二端端部与透盖的其余二侧相固。本新型可改善

交换效果和增大出力,延长制水周期。

<REC>

<申请号>=CN99231915.3

<名称>=一种造纸废液处理锅炉

<申请（专利权）人>=谢奇

<发明（设计）人>=谢奇

<申请日>=1999.06.17

<地址>=643100四川省自贡市荣县西南生物制剂厂

<摘要>=本实用新型涉及造纸废液处理锅炉。包括圆筒形

锅体及螺旋搅拌器,高温蒸汽集箱,炉壁、炉膛,设于锅体两侧与

炉壁之间的废液预热装置及设于烟筒内的蒸汽加热器。该锅炉

可将废液高温分离,蒸汽回收利用,而浓缩后的渣浆可与燃煤拌

合后作燃料,而具有结构简单可靠,效率高、能耗低;废液处理工

艺简便、合理、成本低,回收利用后的蒸汽及燃烧后的渣浆完全

符号国家排放标准。克服了传统烧碱法造纸废液净化处理难,

成本高等弊病。

<REC>

<申请号>=CN99231598.0

<名称>=造纸废水泡沫分离装置

<申请（专利权）人>=鲁仕渊

<发明（设计）人>=鲁仕渊

<申请日>=1999.05.11

<地址>=635000四川省达川市北外镇四川省达川农业学校

<摘要>=本实用新型涉及一种清除造纸废水中泡沫的造

纸废水泡沫分离装置,它由成泡清除塔,除残泡塔,联通两塔的输

水管,设计在成泡清除塔上的废水进水口,设计在除残泡塔上的

出水口以及支承两塔的支承架组成。结构简单,成本低,分离效

果好,大大减少了造纸废水中泡沫对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN99235076.X

<名称>=洗草脱水机

<申请（专利权）人>=南智军

<发明（设计）人>=南智军

<申请日>=1999.11.05

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区沣东乡黄家寨

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸行业中木本、草本植物

的所附带的泥沙、砂土、土块的除尘洗草而设计的洗草脱水机,

其主要技术特征在主轴上安装有搅笼,搅笼置于箱体内,在箱体

上部设有进料口及喷淋管,下半部设有放水口、除砂口、筛板,

在搅笼的后半部主轴的上方设有挤水板,挤水板及配重,通过调

节配重,可调节所洗草的干湿度。本实用新型设计新颖独特,较

好地解决了造纸行业制浆过程中,植物的清洗、除尘工作。

<REC>

<申请号>=CN99242910.2

<名称>=多功能高效污水净化装置

<申请（专利权）人>=金天然

<发明（设计）人>=金天然

<申请日>=1999.09.09

<地址>=312000浙江省绍兴市人民路作揖坊61号

<摘要>=一种多功能高效污水净化装置,它包括物化反应

器(25)、生化反应器(26)、中间水箱(23)。净化装置分1型和2

型。主要由旋流分离罩(11)、气浮筒(38)、过滤层(42)或斜管(48)

构成。本实用新型结构设计合理,占地面积少、节能低耗、操作

方便、具有旋流沉淀、快速双气浮、过滤吸附和生物技术多种

功能的新一代污水净化大中型设备,污水经其净化后达到和低

于国家排放标准。适用于:印染、电镀、重金属、造纸(中段)、

制革、矿山、冶金、油田、食品、中成药等多种工业污水和城

镇生活污水的治理。

<REC>

<申请号>=CN99246511.7

<名称>=长网双辊挤浆机

<申请（专利权）人>=李保民

<发明（设计）人>=李保民

<申请日>=1999.09.21

<地址>=255400山东省淄博市临淄区中医院对门

<摘要>=本实用新型涉及造纸机械的洗浆设备。其包括机

架及由机架支撑的张紧辊、流浆箱、气罩、真空箱、校正辊和

主转动辊,网子由张紧辊、校正辊和主转动辊支撑,特征是主转

动辊的内侧设置另一转动辊,其与主转动辊同步反转。本实用新

型废液提取率比现有技术提高了8～12%;网子不容易被吸停,

运行可靠;出浆浓度高,可简化中浓、高浓漂白工艺设备流程。

<REC>

<申请号>=CN99246612.1

<名称>=等速高效除渣器

<申请（专利权）人>=邹城市玻璃钢制品公司

<发明（设计）人>=高研喜

<申请日>=1999.09.29

<地址>=273500山东省邹城市峄山路南首小张庄

<摘要>=等高速高效除渣器属于造纸中纸浆除渣装置,它

是由除渣器上端设置导流器和下端设置排渣嘴,导流器内设置

直圆柱段导流室上端连接出浆口和下端连接排渣嘴,导流室一

侧连接进浆口,除渣器呈倒圆锥体,进浆管为圆变等高矩形管。

等速高效除渣器结构简单,操作方便,除杂质彻底,生产效率高,

成本低,等速运行,良浆流失少,消除进浆后涡流,除渣嘴易更换,

广泛用于清除纸浆中杂质。

<REC>

<申请号>=CN99247128.1

<名称>=无泄漏旋转接头

<申请（专利权）人>=王奇峰

<发明（设计）人>=王奇峰

<申请日>=1999.11.16

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种无泄漏旋转接头,属加热设备配件,用于包装

制品、化工、造纸、橡胶等加热设备上。其特征是该接头由钢

质并设油室和转动室的壳体和装于其上或其内的供油连接

头、传动轴、双列向心球面轴承、轴承隔垫、密封圈、压盖、

紧固螺栓和固定爪构成。具有结构简单,无任何泄漏,无污染,密

封性能特好,安全可靠,成本低,节约能源等优点。

<REC>

<申请号>=CN99246647.4

<名称>=电热烘缸

<申请（专利权）人>=郑大选

<发明（设计）人>=郑大选

<申请日>=1999.10.08

<地址>=265711山东省龙口市新嘉镇张郑村

<摘要>=本实用新型属造纸设备,涉及一种电热烘缸,它包

括圆柱形缸体和电热管,其特殊之处是电热管固定在空心管上

的支架上,并置于缸体下部的导热油中;圆柱形缸体与位于其中

轴处的空心管之间设有轴承。本实用新型结构简单,缸体面温度

均匀,纸页的烘干效果好,且操作方便,环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN99247565.1

<名称>=一种蒸球

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=高子伟;王英军;苏泮春;贾沂水

<申请日>=1999.12.22

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本实用新型涉及造纸制浆生产中的一种蒸球,它

包括球体(1),球体(1)内的进汽管(3)及翻浆板(4),该实用新型在

蒸煮草浆时草浆搅拌均匀,蒸煮质量稳定,蒸球产浆量可提高

10%以上。

<REC>

<申请号>=CN99247550.3

<名称>=一种清水沉沙装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=任卫国;张宏图

<申请日>=1999.12.22

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=本实用新型涉及造纸生产中的一种清水沉沙装

置,它包括:罐体、进水管、出水口、罐底底部的出沙口及在罐

体内的缓冲板。该实用新型由于能将沙子沉淀排出,所以消除了

成品浆中的杂质,大大提高了成品纸的质量,该实用新型广泛应

用于造纸中的制浆用清水净化及其它领域清水的净化。

<REC>

<申请号>=CN99247554.6

<名称>=一种制漂液反应装置

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=桑自忠;范金岭

<申请日>=1999.12.22

<地址>=262700山东省寿光市圣城街595号

<摘要>=一种造纸工艺中的制漂液反应装置,包括反应

槽、搅拌器、循环管、循环泵及氯水混合器等,该装置由于石灰

乳液通过循环泵进入氯水混合器与氯气混合,因此,氯气和石灰

乳液混合速度快,混合均匀,并杜绝了跑氯现象,提高了氯气的利

用率,应用于造纸生产中的制漂工艺。

<REC>

<申请号>=CN99247645.3

<名称>=水力旋流分离器

<申请（专利权）人>=胜利石油管理局工程机械总厂

<发明（设计）人>=王自卫;于金令;顾雪林

<申请日>=1999.12.24

<地址>=257082山东省东营市东郝路1号

<摘要>=本实用新型公开了一种水力旋流分离器,由旋流

器体和旋流器组成,适用于油田、制药、造纸、供排水和化工行

业。旋流管是整体结构,旋流器装于旋流器体内,下端部穿过下

端板,上端部固定在旋流器体的上端板上。本实用新型体积小,

处理效率高,重量轻,投资少,用途广泛。由于旋流管是整体结构,

具有内应力极小,不易变形,防腐耐磨等优点。根据处理液体和

处理量的不同,旋流管可有多种设计,达到不同的要求。

<REC>

<申请号>=CN99247978.9

<名称>=常压高温节能烘干辊筒

<申请（专利权）人>=孟州市金谷食品厂

<发明（设计）人>=张善智;秦辅华

<申请日>=1999.11.30

<地址>=454761河南省孟州市长店村

<摘要>=本实用新型是一种常压、高温、节能烘干辊筒,

属热交换技术领域。主要用于食品、造纸、纺织等行业烘焙单

元操作。本辊筒在常压时可在300℃的高温条件下工作。其热

源采用有机载热体取代电阻丝或蒸气供热,实现降耗节能、提高

效率,同时也符合安全环保等方面的要求。该辊筒其外形类似一

般烘缸。其结构特点是辊筒内具有一个不旋转的可调整的热油

分配机构对辊筒加热,同时采用与大气连通的结构,以保持辊筒

内处于常压状态。

<REC>

<申请号>=CN99251552.1

<名称>=变截面通道式浆液分离机

<申请（专利权）人>=赵学东;吴世强

<发明（设计）人>=吴世强;赵学东

<申请日>=1999.10.28

<地址>=044000山西省运城市工农东街218号

<摘要>=本实用新型属于造纸行业纸浆黑液处理的辅助

机械,挤压机构由变截面通道构成,上部为一个圆柱状的辊子,下

部为一个可包容半个辊子的曲面轨道,辊子与曲面之间形成了

入口宽、出口窄的曲线变截面通道,曲面轨道表面铺在串接在一

起的循环链板,链板表面和辊子表面分别装有滤网,结构紧凑,挤

压效果好,检修维护方便,省去冲洗工序,减少用水量,降低污

染。

<REC>

<申请号>=CN99252893.3

<名称>=新型旋转式压滤机

<申请（专利权）人>=陈书公

<发明（设计）人>=陈书公

<申请日>=1999.11.09

<地址>=116034辽宁省大连市甘井子区轻苑街1号轻院机械厂

<摘要>=本实用新型旋转式压滤机,其特征是:由两个不同

心的圆柱面和椭圆面作为内外筛板构成脱液腔,内筛板、叶片刮

板、驱动轴构成同步转动的转鼓,叶片刮板沿内筛板径向分布等

距排列在转鼓槽内,其首端可通过内筛板面探入挤压脱液腔,叶

片刮板末端通过一个弧形拨块始终保持与一个固定凸轮缘相

接触。其优点是:与其它同等效能的脱液设备相比,占地面积

小、消耗动力少、产量高。可用于制浆造纸、食品、化工、医

药等行业固液相分离的生产工序。

<REC>

<申请号>=CN99253347.3

<名称>=一种水力碎浆洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=郭军

<申请日>=1999.12.01

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂

<摘要>=一种水力碎浆洗浆机,属造纸打浆及洗浆机械,其

主要特点是在带有出浆口(7)的壳体(1)内固定一个或多个带有

出水口(5)的废水集水箱(2)。优点是:集洗浆、碎浆于一体,结构

简单、成本低、能耗低、占地面积小、效率高等。

<REC>

<申请号>=CN99256944.3

<名称>=单螺杆泵

<申请（专利权）人>=中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院

<发明（设计）人>=张声军;霍玉兰;张华

<申请日>=1999.12.16

<地址>=065000河北省廓坊市金光道61号

<摘要>=本实用新型涉及一种单螺杆泵,在化工、食品、粮

油、建筑、环保、造纸、纺织及冶金等领域用来输送物料。由

螺杆、衬套和外钢套组成,其特征在于螺杆与衬套之间为间隙配

合,外钢套上可以设有调整凹槽或一断开开口,外有卡箍套在其

上,使外钢套的内径可以微量调节,螺杆的截面为圆形、椭圆

形、抛物线形或其它曲线形状。解决了单螺杆泵衬套磨损后泵

内压力降低而报废的问题,提高了泵送效率,延长了使用寿命2

—3倍。

<REC>

<申请号>=CN02220012.6

<名称>=卧式分离机的滤筒

<申请（专利权）人>=盐城市科隆分离机厂

<发明（设计）人>=倪隆

<申请日>=2002.04.18

<地址>=224003江苏省盐城市黄海西路94号

<摘要>=本实用新型提供一种卧式分离机的滤筒。由筒

身、法兰及筛网组成；圆筒状的筒身上均匀地设有若干个滤孔，

筒身的两端接有法兰，筒身的外壁上设有数根环状的径向加强

筋；在径向加强筋之间及径向加强筋与法兰之间均匀地设有数

根条状的轴向加强筋；筒身的内壁面附设有筛网。本实用新型

具有结构简单、制造方便、易于维修，分离效果好和分离效率

高的优点，适于各种固液分离，特别是造纸黑液和酒糟废液的

分离处理。

<REC>

<申请号>=CN03251297.X

<名称>=纸碗贴面机的送纸定位装置

<申请（专利权）人>=陈志平

<发明（设计）人>=陈志平

<申请日>=2003.06.09

<地址>=325206浙江省瑞安市江南工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种纸碗贴面机的送纸定位

装置，其特征是在机体(1)的操作平面(4)上设有纸架(2)，在所

述纸架的下方设有吸盘(3)，在机体上设有支架(11)，在所述支

架的横杆(5)上设有两个汽缸(6)(8)，并在两个汽缸上分别设有

压盘(7)(9)。本实用新型采用双汽缸定位纸片，缩短纸碗贴面机

的送纸行程，使纸碗的贴面纸能精确地送到桶形模具进行抱合

烫压，其合理的机械结构代替了手工操作速度慢、效率低的缺

点，按照本实用新型设计主题所制作的纸碗贴面机的送纸定位

装置，必将给广大造纸碗、纸杯行业带来积极的使用效果。

<REC>

<申请号>=CN200520097500.8

<名称>=水浮式高浓转鼓碎浆机

<申请（专利权）人>=陈可亮

<发明（设计）人>=陈可亮

<申请日>=2005.08.01

<地址>=330045江西省南昌市广润门直冲巷食品三厂对面废纸店

<摘要>=本实用新型公开了一种水浮式高浓转鼓碎浆机，

该水碎浆机包括转鼓，转鼓两头装有封头，封头外有轴永座及

传动齿轮，转鼓卧放在一水槽内，通过电机使水槽内的转鼓转

动，转鼓内有挤压棍。本实用新型的优点在于：能源消耗大为

减少，因为设置了挤压棍，它的碎浆时间也大为缩短。三用转

鼓碎解的废纸浆所生产的产品(如包装纸板)，比低浓碎浆机生

产的产品，无论从外观还是内在质量都要提高一个档次。四全

国有几千家用废纸做为原料的造纸企业，如果都换上转鼓碎浆

机，大概估算，每年的节电量，至少可以减少一座发电厂发电，

尤其是眼下的发电能源的紧张形势下，对企业来说，显得尤为

重要。用转鼓碎浆机碎浆，同时也提高国内废纸的使用价值。

<REC>

<申请号>=CN200620074565.5

<名称>=耐磨旋转阀

<申请（专利权）人>=吴光修;

<发明（设计）人>=吴光修

<申请日>=2006.06.28

<地址>=214161江苏省无锡市滨湖区胡埭阖闾村后巷68号

<摘要>=本实用新型涉及一种耐磨旋转阀，具体地说是适用于发电厂、钢铁厂、水泥厂、矿山、造纸，石化系统汽、灰、渣等介质的进出启闭之用，属于自动控制装置技术领域。其主要采用气缸连接摇臂，摇臂与转轴固定，转轴穿过阀体与转臂连接，转臂端部固定阀芯连接阀板，中间设有弹簧用于调节阀板和阀体的预压力。本实用新型结构简单，紧凑合理，耐磨性强，使用寿命长；由于将驱动件气缸的轴安置在阀腔外，能延长气缸的使用寿命；可以根据需要，用一个驱动件可以使两个阀孔同时启闭，能降低制造成本；用途广泛，可用于火电厂干灰系统进出料作启闭之用，也可用于矿山、造纸，石化等行业有磨损、腐蚀的粉尘、水、油、蒸汽等介质在管边上的启闭之用。

<REC>

<申请号>=CN03208387.4

<名称>=一种纤维分级筛

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.09.03

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种纤维分级筛，属造纸制浆

机械领域。包括传动电机、基座、与传动电机相连的转子、筛

体(1)、装在筛体(1)内部的杂质筛除筛鼓(2)和纤维分级筛鼓(3)，

其特征是装在筛体(1)内部的杂质筛除筛鼓(2)和纤维分级筛鼓

(3)在转子(4)轴向上依次轴向排列，置于筛体(1)上的长纤维出

浆口(5)位于杂质筛除筛鼓(2)圆周方向的外侧，短纤维出浆口(6)

位于纤维分级筛鼓(3)的外侧，主要排渣口(7)位于杂质筛除筛鼓

(2)的一侧，进浆口(8)位于纤维分级筛鼓(3)的一侧。本实用新

型具有动力消耗低，长短纤维筛选效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620088697.3

<名称>=烘缸虹吸管弯头

<申请（专利权）人>=李庆祝;

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2006.08.30

<地址>=252800山东省高唐县时风路化工厂家属院2号楼西单元二楼西户

<摘要>=本实用新型涉及造纸、钢铁等行业烘缸冷凝水排出装置，具体地说是一种烘缸虹吸管弯头，为了减少蒸汽和冷凝水的混和物流经虹吸管弯头处受到的阻力，改善虹吸管的排水效果，本实用新型主要由支撑外套、压紧装置、球体和球形密封面连接套组成。球形密封面连接套固定于虹吸横管上，它和球体之间通过球面密封；球形密封面联接套的外部是支撑外套；支撑外套一端支撑于球形密封面联接套的外圆柱面上，一端装入球体和压紧装置，其特征在于：球体上加工有喷射孔或安装有喷嘴，喷射孔或喷嘴的两端分别接通球体内流道和球体外部，在虹吸管竖管处于垂直位置时，喷射孔或喷嘴处于水平位置。烘缸内部的蒸汽通过喷射孔或喷嘴喷射进入虹管横管时，在喷嘴出口附近形成局部负压，产生吸力，从而改善虹吸管的排水效果。

<REC>

<申请号>=CN99217167.9

<名称>=微粒子的固液气三相分级旋流器

<申请（专利权）人>=陆东山

<发明（设计）人>=陆东山

<申请日>=1999.07.23

<地址>=334224江西省德兴市大茅山矿山机械修理厂

<摘要>=一种微粒子的固液气三相分级旋流器,它是由进

浆短管、旋流室、圆锥体管、排出口、上溢流管所组成,其特点

是进浆短管是一根直径逐渐变小和变成长方形的异形管,此管

即能使料流增速并使紊流状态变为层流状态,从而大大地提高

了分级效率,是精细化工、涂料、电子、造纸食品等工业中最新

一代的微小粒子的分级设备。

<REC>

<申请号>=CN02262821.5

<名称>=双闸气锁耐磨陶瓷阀

<申请（专利权）人>=吴光修

<发明（设计）人>=吴光修

<申请日>=2002.06.28

<地址>=214161江苏省无锡市胡埭闾江后巷68号

<摘要>=本实用新型涉及一种双闸气锁耐磨陶瓷阀，适用

于发电厂干灰系统气、渣系统的进、出料启闭之用，属于自动

控制装置技术领域。其主要采用左、右阀盖分别与阀体连接，

两块陶瓷阀板分别与阀芯座连接，在两块陶瓷阀板中间装有弹

簧座、弹簧、间隔块。本实用新型结构简单、紧凑、合理；密

封性能好、耐高温、耐磨性强，启动轻松，无卡灰和积灰现象，

使用寿命长；能改善运行环境，减少检修工作量和节约原材料；

用途广，适用于矿山、造纸、石化等有磨损、腐蚀的粉尘、水、

油、蒸汽等介质在管边上的启闭之用。

<REC>

<申请号>=CN03270561.1

<名称>=一种带有改进型刷丝锁扣的齿啮合辊刷

<申请（专利权）人>=林德元

<发明（设计）人>=林德元

<申请日>=2003.08.18

<地址>=315612浙江省宁波市强蛟镇加爵科渔业村宁波保华工业刷有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种带有改进型刷丝锁扣的

齿啮合辊刷，该辊刷由多个块式刷辊组装而成，辊体两端为多

齿状，两个刷辊之间为齿啮合，刷丝锁扣为上宽下窄的被截去

顶角的倒三角形，该刷辊连接配合紧密，没有间隙，保持同轴

转动，具有安装简便，更换快捷，重量轻，运输方便的优点，

广泛地应用于纺织机械、食品工业、人造板、造纸等领域。

<REC>

<申请号>=CN200620009618.5

<名称>=处理造纸污水简易设备

<申请（专利权）人>=李清河;

<发明（设计）人>=李清河

<申请日>=2006.09.01

<地址>=252500山东省聊城市冠县城关镇张义堡村

<摘要>=本实用新型公开了一种处理造纸污水简易设备，属于废水处理技术领域，它主要包括污水池、水泵、斜过滤筛、接水盒、沉淀池、刹沫管、再生水池，其特点是：污水池通过水泵的输水管与斜过滤筛相通，在斜过滤筛下面设置有接水盒内有沉淀剂，接水盒与集水漏斗固定相通，集水漏斗与沉淀池相通，沉淀池底部呈斜坡式内有沉淀剂，在其低端设置有排污阀，再生水池内设置有刹沫管，沉淀池通过水管与刹沫管相通，在刹沫管内设置有刹沫剂。它可将造纸污水回收处理再利用，每造一吨纸只需5－8立方水，比现在造纸节水90％以上，并且还能从污水中提取废纸浆加工成运输禽蛋用的蛋托，增加收入是运行费用的10倍以上，可使企业变亏为赢。

<REC>

<申请号>=CN200720187867.8

<名称>=一种双模拟偏位比例型光电传感器

<申请（专利权）人>=沈渝昌

<发明（设计）人>=沈渝昌;沈嘉

<申请日>=2007.09.30

<地址>=401120重庆市渝北工业园区凯圣佳园A－15－2

<摘要>=一种双模拟偏位比例型光电传感器，包括包括：调制光源发射电路、同轴反射光学装置、光接收器、二个模块电路、同步信号电路、2个放大输出电路；其特征在于：所述调制光源发射电路包括多谐振荡器和发射光源，所述发射光源是LED发光管；所述光接收器由双对称硅光电池构成；所述模块电路由交流放大电路、同步检波电路、直流放大电路组成；所述交流放大电路的输入端连接光接收器的输出端，接收光接收器发出的光电信号并进行放大，输入到同步检波电路；所述同步检波电路的输出端连接直流放大电路的输入端，所述直流放大电路将收的直流信号放大后输出到放大输出电路。本实用新型可广泛应用于包装、印刷、纺织、造纸等行业的自动控制系统中。

<REC>

<申请号>=CN200620046116.X

<名称>=深水直吸式挖泥泵

<申请（专利权）人>=金定欧;朱正伟

<发明（设计）人>=金定欧;朱正伟

<申请日>=2006.09.21

<地址>=201108上海市闵行区申北路555弄28号501室

<摘要>=一种深水直吸式挖泥泵，包括一个泵架、一只水箱、两只大油缸、两只吸泥缸、一只泵头箱、一只吸泥管、一只排泥管、一只换向管和一套换向管控制机构。本实用新型深水直吸式挖泥泵具有冲击磨损小、输送压力大、输送浓度大、排送距离大、排高高度高等优点。可以替代渣浆泵，用于挖泥船上进行河道及湖海清淤，吹填及陆上接力输送。也可以用在冶金、矿山、钢铁、造纸等行业，用来输送各种大流量、高浓度的灰渣、矿浆、纸浆、粉煤灰和煤泥等物料。

<REC>

<申请号>=CN02282276.3

<名称>=扁丝螺旋网

<申请（专利权）人>=宋祥臣

<发明（设计）人>=宋祥臣;赵会强

<申请日>=2002.10.17

<地址>=300113天津市南开区云阳道云阳东里8号楼6门119号

<摘要>=扁丝螺旋网，属于造纸干燥部网布或带有加强层

的输送带。本实用新型的异绕向扁丝螺旋网是将至少两条邻接

的左旋同绕向扁丝螺旋线和对等数量邻接的右旋同绕向扁丝

螺旋线相互间隔。本实用新型减少了单一异绕向扁丝螺旋网嵌

插折角度数，在单位面积内增加了网面与纸面接触的有效面积

达5－6％，并能适应织物对不同纹理的需求。纵向带凹槽的扁

丝织成的螺旋网细化了网纹，成倍增加了对纸面的支点数，更

利于纸中水分的均匀脱出。用于聚酯螺旋网输送带骨架时，扁

丝螺旋网较之等半径圆丝网的抗拉强度显著增加。

<REC>

<申请号>=CN03205678.8

<名称>=一种滚筒碎浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.08.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种滚筒碎浆机，属造纸机械

制造领域，包括分有碎浆区(1)和筛选区(2)的圆筒体(3)、支撑

圆筒体(3)滚动的托轮装置(4)以及圆筒体(3)的传动装置(5)。其

特征在于所述托轮装置(4)至少一个是放置在调节装置(6)之上。

本实用新型具有改进成本低、生产效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620132830.0

<名称>=置换压滤机

<申请（专利权）人>=孙建

<发明（设计）人>=司彦教;孙建;李金永;谭琛

<申请日>=2006.08.20

<地址>=277100山东省枣庄市西昌路南园(枣庄市得盛机械设备有限公司)

<摘要>=本实用新型涉及造纸中纸浆黑液的提取设备。现有技术黑液提取率为70％。本实用新型在预脱水段采用串联由固定榨辊12、压力榨辊13、浸渍辊18、主榨辊摇臂14、副榨辊摇臂15和榨辊弹性压紧装置16等组成的置换压榨装置单元。实现压榨脱水和重力脱水结合，从而提高脱水能力。接水盘19出水口安装形成阶梯形状，实现反向逆流洗桨，洗桨水重复使用。本技术使黑液提取率提高到90％，能节省水资源，降低造纸成本，对环境起到保护作用。

<REC>

<申请号>=CN200720097276.1

<名称>=螺旋状管式散热装置

<申请（专利权）人>=王国际

<发明（设计）人>=王国际

<申请日>=2007.08.29

<地址>=300220天津市河西区洞庭路20号(天津单飞科技开发有限公司)

<摘要>=本实用新型涉及一种适用于造纸、印染、木材及食品等多种行业的旋转式蒸汽加热干燥设备的螺旋管状散热器，其特征是：所述两个轮幅的筋部分别设有N个通汽道，进汽端轮幅每个通汽道一端通过空芯轴连通接旋转接头进汽口，另一端分别与固定连接在滚筒体腔内壁的N根螺旋状散热管连通，螺旋状散热管另一端连接回水端轮幅，所述回水端轮幅空芯轴内套接中心回水管，回水管通过进汽端轮幅空芯轴接通旋转接头回水口。有益效果：此结构散热器只在滚筒外表面或内表面加热，蒸汽凝结水可自动排出，可淘汰管束式散热器彻底解决造纸印染行业的虹吸管结构蒸汽烘干筒蒸汽凝结水排不净的问题，降低烘干筒的耐压等极，达到节省蒸汽，提高加热效率，节电，使用安全目的。

<REC>

<申请号>=CN03252950.3

<名称>=多级气浮设备

<申请（专利权）人>=四川千业环保产业发展有限公司

<发明（设计）人>=彭毅

<申请日>=2003.09.27

<地址>=610041四川省成都市高新区神仙树西路三号213室

<摘要>=本实用新型专利公开了一种气浮固液分离设备，

由进水口、气固反应室、固液分离室、刮渣机构、贮槽、固形

物回收机构、清水室、出水管所组成，其中气固反应室是由多

个同种或多种气浮单元通过管道串联构成，经该设备处理后的

固形物含水率可控制于8－20％，固液分离效果显著提高；固

液分离时可以减少絮凝剂的用量或不投加絮凝剂，节约运行成

本；可适用于水质复杂、水量变化大的污染废水。广泛应用于

工业、化工、食品加工、石油、制革、纺织印染、造纸、电镀

企业的物料收集，如蛋白质、淀粉、酵母、纤维的收集，替代

矿物物浮选，也可用于生活污水、工业污水等环境治理过程中

的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN03253677.1

<名称>=汽动加热器

<申请（专利权）人>=朱建文

<发明（设计）人>=朱建文

<申请日>=2003.09.27

<地址>=266101山东省青岛市崂山区丽海花园一期26栋2单元102

<摘要>=汽动加热器是一种利用蒸汽加热给水的设备，能

为采暖、化工、造纸、医药、食品、农业等需要热水的场合提

供热水。

其结构包括有喷嘴(15)、两相流室(17)和扩压段(20)，喷嘴和两

相流室位于水室(18)内，其特征在于两相流室与水室之间有孔

连通，喷嘴外侧与两相流室壁之间的间隙是进水间隙(16)，喷

嘴进口端装有自力式进汽调节机构。优点是结构更加合理，进

汽的喷嘴面积能随着进汽压力的改变而自动调整，能够保持适

当的蒸汽流速，减小了噪声，增加了负荷调整范围，使设备运

行平稳、可靠；可以与相关辅助设备组装成无人值守机组；由

于增设了过滤网，省去了系统中的除污器，节省系统投资，过

滤网同时有消音作用。

<REC>

<申请号>=CN200620086685.7

<名称>=卷纸机

<申请（专利权）人>=张玉明

<发明（设计）人>=张玉明;张振华

<申请日>=2006.07.17

<地址>=262515山东省潍坊市青州市王母宫街道办事处徐七村

<摘要>=卷纸机，属于造纸机械装置技术领域。目前彩花弹用的彩纸全都是手工卷制，手工卷制纸棒纸桶劳动强度大，效率低，用职工多，卷制的纸棒纸桶质量不稳定。该实用新型的技术方案为：上滑板(7)上设置有上滑板轮(6)，上滑板轮(6)装在机架(11)的上滑板跑道(5)内，在机架(11)上部固定有跑道齿条(4)，上滑板(7)上分别固定有电动机减速器(1)和传动轴(10)，传动轴(10)上设置有传动齿轮(3)，电动机减速器(1)上装有电机齿轮(2)，电机齿轮(2)和传动齿轮(3)啮合，传动齿轮(3)与跑道齿条(4)啮合，下板减震顶杆(9)一端设置在机架(11)上，其另一端与下板(8)连接。它的优点是：使用该卷纸机机械卷纸质量稳定，劳动强度低，工作效率高，用职工少，卷制的纸棒纸桶质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN200620166617.1

<名称>=潜浮式曝气机及潜水空心轴电机

<申请（专利权）人>=孙建;

<发明（设计）人>=孙树林;孙建

<申请日>=2006.12.15

<地址>=273500山东省邹城市经济开发区宏发路139号

<摘要>=本实用新型涉及一种适用于污水净化生物处理方法中向深水区域曝气增氧，以提高污水中溶解氧饱和度的潜浮式曝气机。潜浮式曝气机采用一种潜水空心轴电机，使流经通风管的空气通过该电机的空心传动轴进入水下，通过高速旋转的射流叶轮送入水中，经推流螺旋桨搅拌实现水气混合，提高水中溶解氧的饱和度。本实用新型广泛适用于石油、化工、印染、制革、造纸、医药等工业领域，以及城镇居民生活污水处理，水产养殖和江河湖泊治理，适用于各种曝气池、氧化塘、湖泊、河流等的充氧。

<REC>

<申请号>=CN200520076634.1

<名称>=四面进叉纸托盘

<申请（专利权）人>=吴玉峰

<发明（设计）人>=吴玉峰

<申请日>=2005.10.20

<地址>=222000江苏省连云港市新浦区花果山工业区淮海包装厂

<摘要>=一种四面进叉纸托盘，它设有蜂窝纸面板和与面

板粘接的瓦楞纸底脚，蜂窝纸面板的周边装有护条，瓦楞纸底

脚为方墩状，在面板的四面都设有进叉孔。采用蜂窝纸面板和

瓦楞纸底脚，不易变型，强度高，可使用于更广泛的场合。面

板四边增加硬纸护条保护更有利于使用打包带。底脚可采用回

收的废纸箱直接粘接制造，成本低，稳定性好，设备投入少，

更有利于减少重复造纸对环境的污染。另外瓦楞纸底脚为方墩

状，这样在面板的四面都可以设置进叉孔，在装卸货物时，叉

车能从四个方向进行作业，增加了装卸效率。

<REC>

<申请号>=CN200520125471.1

<名称>=一种对联用纸

<申请（专利权）人>=宋业全

<发明（设计）人>=宋业全

<申请日>=2005.12.06

<地址>=266319山东省青岛市胶州市九龙镇十五夼村14号

<摘要>=本实用新型公开了一种对联用纸，涉及造纸技术

领域，在普通对联纸的背面设置有不干胶层，不干胶层上附着

一层单面油光纸，单面油光纸的油光面与不干胶层接触。本实

用新型的对联用纸和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、

使用方便、不易损坏等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620048716.X

<名称>=一种耐腐耐磨衬塑泵

<申请（专利权）人>=上海凯泉泵业(集团)有限公司

<发明（设计）人>=谢仕君;眭本强;李晓军

<申请日>=2006.12.08

<地址>=201804上海市曹安公路4255号

<摘要>=本实用新型涉及非金属泵技术领域，特别涉及一种超高分子聚乙烯的耐腐耐磨衬塑泵，主要由前压盖(1)、泵体(2)、后泵盖(5)、叶轮(3)、后护板(4)、密封组件(6)及托架部件(7)组成，其特征在于：叶轮采用托架式悬臂支撑；所述的前压盖(1)、泵体(2)、叶轮(3)和后护板(4)的金属基体上模压衬一层塑料层(9)；本实用新型与现有技术相比，维修时，可不拆卸泵体和进出口短管，即可抽出叶轮，维护方便，具有衬塑加工工艺性好，耐腐耐磨，效率高，寿命长等特点。本实用新型广泛适用于电站烟气脱硫用泵、造纸用泵、化工用泵，市政排污工程等。

<REC>

<申请号>=CN200720029534.2

<名称>=一种气缸式网毯校正器

<申请（专利权）人>=华兰品

<发明（设计）人>=华兰品

<申请日>=2007.11.06

<地址>=250100山东省济南市历城区北园大街北全福小区30号楼2－502

<摘要>=本实用新型涉及造纸等行业的网毯校正装置，具体说一种气缸式网毯校正器。为了使校正器易于检修、减少更换时间、提高造纸机的运行效率，本实用新型提供一种气缸式网毯校正器，主要由支座、气缸、轴承座组成，气缸主要由缸体、活塞杆、缸盖、活塞组成，其特征在于：轴承座固定在气缸的缸体上或者与缸体做成一体结构，在缸体上固定有滚动件，支座上加工有滑道，滚动件位于滑道内，活塞杆通过活塞杆支架定位在支座上。本实用新型在例行检修时通过拆卸活塞杆支架和缸盖就可抽出活塞更换密封件，而不必将校正器从造纸机上拆下、也不用将校正器完全解体，检修简单，可大大减少维修时间。

<REC>

<申请号>=CN200720158604.4

<名称>=一种污水、污泥输送泵叶轮

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=刘守辉;杜恩勋;朱世刚;田洪霞;顾玉强

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=本实用新型涉及一种污水处理领域的污水、污泥输送泵叶轮，尤其适合于造纸行业洗草水沉淀后的污泥输送泵叶轮，其特征在于：把靠近输送泵轴处叶轮直角叶片改为弧形叶片。以直角叶片的直角顶点至叶轮面及叶片的距离比为2∶3的两点的距离为半径，两点连线的平分线上的点为圆心，圆心的位置在直角相对的平分线上，过这两点做圆，沿经过叶片的圆弧剪去直角部分就形成了弧形叶片。当叶轮高速旋转时，弧形叶轮的叶片不会轻易挂住污泥中的麦草，而造成输送泵堵塞，达到输送泵长时间连续不堵塞运行的目的。本实用新型的有益效果是，避免了叶轮直角叶片挂污水、污泥中的麦草，而造成输送泵堵塞，保证了输送泵长时间连续运行。

<REC>

<申请号>=CN200720158603.X

<名称>=一种新型氯气瓶快速接头

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=闫成珉;于传勇;顾玉强;朱世刚;张华东

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=本实用新型接头涉及一种氯气瓶快速接头，尤其是制浆造纸领域中的氯气瓶与通氯气管线的快速接头。一种新型氯气瓶快速接头，其特征在于：是将接氯气管道平口接气管接头设为凹型，其口径大小与氯气瓶上的出口管相匹配。本实用新型的有益效果是，可以避免受外力造成接头两侧径向错位泄漏氯气，结构简单。

<REC>

<申请号>=CN200720158606.3

<名称>=一种新型螺旋输送机

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=王秋云;贾志军;王洪星;孟海源;田洪霞

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=本实用新型涉及制浆造纸设备领域中的一种螺旋输送机，尤其是连续蒸煮器中螺旋喂料器前的螺旋输送机。它是在螺旋输送机底部加装弧形筛板和接水盒。草片经过螺旋输送机时，草片上附着的部分水受到内部挤压力和重力的作用通过弧形筛板落到接水盒中排出，可以提高进入螺旋喂料器草片的干度，避免螺旋喂料器产生打滑反喷故障。

<REC>

<申请号>=CN200620161432.1

<名称>=环保型断纸带

<申请（专利权）人>=韩保新;

<发明（设计）人>=韩保新

<申请日>=2006.12.22

<地址>=272100山东省济宁市兖州市新兖镇倪村

<摘要>=一种环保型断纸带，它具有成本低廉、强度高，易碎解，无污染的特点，它能适应于现代造纸机自动换纸装置的需要，在连续卷取中的被切刀切断。它是由牛皮纸绳并列粘结而成的带状断纸带。本实用新型主要用于造纸。

<REC>

<申请号>=CN200420058227.3

<名称>=环保营火罐

<申请（专利权）人>=罗月均;汪念慈

<发明（设计）人>=罗月均;汪念慈

<申请日>=2004.12.06

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=本实用新型公开了一种环保营火罐，主要包含有

一容器、一盖体以及一燃烧物，其中容器与盖体由纸筒所构成，

而燃烧物则利用制造纸筒容器与盖体时所产生的纸屑废料或

木屑再加上蜡进行混合加工后所构成，设于容器内，并以盖体

盖合；当燃烧物于容器中燃烧时，可用来作为营火，不使用时，

则可利用盖体盖合于容器上，以阻绝燃烧物与空气的接触，进

而使燃烧物熄灭，不但可多次重复使用，其整体均属可自然分

解的

环保材料，使用后不会造成环境污染及危害。

<REC>

<申请号>=CN200420063533.6

<名称>=高压齿轮水泵

<申请（专利权）人>=白桦

<发明（设计）人>=白桦

<申请日>=2004.10.11

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市哈工大二校区11号楼451

<摘要>=本实用新型提供的是一种高压齿轮水泵。它包括

泵体，在泵体的两端分别设置前端盖和后端盖，在泵体中设置

有驱动主轴和从动轴两个传动轴，在两个传动轴上分别带有一

对相互啮合的主动工作齿轮与被动工作齿轮，在工作齿轮的两

侧分别安装有前压力补偿板和后压力补偿板，其特征是：在压

力补偿板与工作齿轮相接触的端面上有一层端面陶瓷层。这种

高压水泵在采煤、化工、造纸、制药、水下作业、食品加工、

冶金以及高压清洗及消防设备方面均可应用，造价比一般高压

水泵低1－2倍。具有良好的耐磨性，耐腐蚀性和改善其对水

介质的容水性。

<REC>

<申请号>=CN200620048718.9

<名称>=螺旋离心式纸浆泵

<申请（专利权）人>=上海凯泉泵业(集团)有限公司

<发明（设计）人>=谢仕君;卢署林;眭本强

<申请日>=2006.12.08

<地址>=201804上海市曹安公路4255号

<摘要>=本实用新型涉及纸浆泵技术领域，特别涉及一种螺旋离心式纸浆泵，主要由搅拌头(1)、进浆管(2)、泵体(4)、后泵盖(5)、密封系统(6)和转子部分组成，其特征在于：转子部分包括叶轮(3)及悬架部件(7)，转子部分采用悬架式支撑，安装在泵体(4)内；本实用新型维修时，可不拆卸泵体及进出口管道，或移动电机，即可抽出叶轮等内部零件；叶轮采用螺旋离心式叶片，用于制浆、造纸，化纤工业中输送中浓度含较大固体颗粒的含气浆体，仍具有良好的性能。

<REC>

<申请号>=CN200620011672.3

<名称>=造纸法再造烟叶用V型隧道式涂布机

<申请（专利权）人>=山东瑞博斯烟草有限公司;

<发明（设计）人>=赵华民;蒲强;韩林;马永亮;王家峰;薛长森

<申请日>=2006.11.17

<地址>=276400山东省沂水县腾飞路6号

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸法再造烟叶用V型隧道式涂布机，包括导辊(2)和导辊(6)和上、下网带(1)，挂胶提取液槽(4)固定于涂布机上，所说的挂胶提取液槽(4)内部呈管状，其纵剖面呈V型，尖端在下面，在V型挂胶提取液槽(4)的内部底部设有导辊(9)，挂胶提取液槽(4)内填充有挂胶提取液(3)上、下网带(1)附在一个导辊(2)上，进入V型挂胶提取液槽(4)的隧道，附在底部的导辊(9)上，然后再沿隧道从V型挂胶提取液槽(4)出来附在另一个导辊(6)上。本实用新型可以实现连续运转，纸张拉力要求不高，提取液可以回填，不会造成二次污染，提取液不会沉淀，密闭浸涂，保证涂布质量。

<REC>

<申请号>=CN200620094132.6

<名称>=凹式金属波纹管蒸汽疏水阀

<申请（专利权）人>=于德武;

<发明（设计）人>=于德武;李俊平

<申请日>=2006.11.16

<地址>=114010辽宁省鞍山市铁西区启明街道办事处公寓委22号

<摘要>=本实用新型属于蒸汽疏水阀技术领域，特别是一种凹式金属波纹管蒸汽疏水阀，包括阀盖、阀体、阀腔、冷凝水通道、冷凝水出口、倒锥体、蒸汽入口，其特征是：在所述的阀腔设有金属波纹管，此金属波纹管的下端与所述的倒锥体相连接，阀腔下部设溢流件套，此溢流件套顶口中心正对着倒锥体下部尖端，其底口与凹形芯相通，凹型芯与蒸汽入口相连。它利用凹型芯贮水和金属波纹管热胀冷缩的原理，自动调节输水系统，从而保证蒸汽加热系统的正常运行。本实用新型体积小、重量轻、自动调节无噪音、高效节能、工作稳定、使用寿命长，适于造纸、化工、啤酒、印染、橡胶、发电等行业的饱和蒸汽管网使用。

<REC>

<申请号>=CN200620136312.6

<名称>=湿法毡卷绕控制装置

<申请（专利权）人>=西安工业大学

<发明（设计）人>=关立行;叶罕才;冯建修

<申请日>=2006.12.08

<地址>=710032陕西省西安市碑林区金花北路4号

<摘要>=本实用新型是一种湿法毡卷绕控制装置。使用PROFIBUS－DP现场总线完成控制级PLC S7与现场级Lenze 9326变频器和监控级HMIOP170B/DP间的通信和控制，构成了该湿法毡卷绕控制装置的监控级、控制级和现场级三级控制结构。设在PLC中的实时张力计算模块，以及设在现场级的变频器II和变频器VI中的卷径自动实时计算模块、乘法器模块和转矩控制模块，将计算结果通过现场总线传给变频器II或变频器VI，完成湿法毡卷绕的准恒转矩控制。在卷绕装置上实现了精确控制，提高了各种毡卷绕的加工效率和产量，增大了卷绕长度，减少了引毡浪费，降低了成本。本实用新型可用于湿法毡生产、纺织、造纸等同类卷绕控制中。

<REC>

<申请号>=CN01279558.5

<名称>=一种自动复卷机用的供芯管装置

<申请（专利权）人>=郭超毅

<发明（设计）人>=郭超毅

<申请日>=2001.12.27

<地址>=528200广东省南海市桂城南约新力机械厂

<摘要>=一种自动复卷机用的供芯管装置,属于造纸机械

技术领域。现有的供芯管装置,在工作时芯管极易沿纸筒向上滑

出,不适用于小直径芯管和纸筒,因而适应范围窄、调整困难。

本实用新型的技术解决方案是在芯管导槽可移动的前侧芯管

导流板上设有纸筒推送机构,通过气缸使纸筒推送架摆动产生

的推力使复卷好的纸筒平稳可靠地向前推出,设在固定的后侧

芯管导流板下方的摇杆机构的芯管推送盘向前推出将备用芯

管推到复卷位置,纸筒推送架、芯管推送盘推送复位后与托盘一

起形成刚好容纳一个备用芯管的槽道。本实用新型的有益效果

是通过简便调节即可适用于现有各种规格的芯管,结构简单、工

作可靠。

<REC>

<申请号>=CN02293806.0

<名称>=造纸施胶、涂布用转动筛

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=范金德;方辉

<申请日>=2002.12.29

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园办公楼技术中心

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸生产表面施胶、涂布

用料液转动筛，包括加压汽缸、主动齿轮、被动齿圈，被动齿

圈内设有两块筛板，筛板中间夹置过滤网，被动轴齿轮轴将筛

板、被动齿圈连为一体，筛板两端分别设有密封块、清扫器、

进料管和出料管，出料管为固定端，进料管为移动端，该装置

由于集过滤与清洗于一体，所以过滤效果好，无堵塞，使用寿

命长。

<REC>

<申请号>=CN02293812.5

<名称>=碱回收燃烧喷射炉溜子槽

<申请（专利权）人>=山东晨鸣纸业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=董新义;孙中亮;方辉;孙晓娥

<申请日>=2002.12.29

<地址>=262700山东省寿光市晨鸣工业园办公楼技术中心

<摘要>=一种造纸碱回收燃烧喷射炉溜子槽装置，它包括

内套板、外套板、槽体、进水管、出水管、由于内、外套板和

槽体形成的水室大，套板和槽体角度合适，槽体末端焊接上了

弧形板。

<REC>

<申请号>=CN200420105585.5

<名称>=双轴水力碎浆机

<申请（专利权）人>=四川省资中县隆升机械有限公司

<发明（设计）人>=罗永建;朱旭;谢彬;杨大顺;龙大福

<申请日>=2004.12.14

<地址>=641200四川省资中县永兴路28号

<摘要>=本实用新型公开了一种碎浆设备，主要用于造纸

纤维分解、浆料净化和粗选、疏解等领域，它包括槽体、轴向

对应地安装于槽体内的两套叶轮碎浆器及其分别设置于槽体

外的两套驱动机构，其中两套叶轮碎浆器呈错位设置，两套驱

动机构的转数不同，因为本实用新型的特殊设计，设备运行时

形成了两个不同速涡流循环，处理被破碎物的能力更强，同时

两个涡流之间相互湍动撕扯，使被破碎物受到更大的撕裂力，

破碎效果更好，处理破碎物的量更大，也更节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200520076635.6

<名称>=两面进叉纸托盘

<申请（专利权）人>=吴玉峰

<发明（设计）人>=吴玉峰

<申请日>=2005.10.20

<地址>=222000江苏省连云港市新浦区花果山工业区淮海包装厂

<摘要>=一种两面进叉纸托盘，它设有蜂窝纸面板和瓦楞

纸底脚，蜂窝纸面板的周边装有护条，瓦楞纸底脚为长形，沿

蜂窝纸面板宽度方向与面板底面粘接，所述的瓦楞纸底脚至少

并排设置三条，相邻底脚之间的空隙构成进叉孔。每个瓦楞纸

底脚与蜂窝纸面板之间设有至少两个V形打包孔。采用蜂窝纸

面板和瓦楞纸底脚，不易变型，强度高，可使用于更广泛的场

合。面板四边增加硬纸护条保护更有利于使用打包带。底脚可

采用回收的废纸箱直接粘接制造，成本低，稳定性好，设备投

入少，更有利于减少重复造纸对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200720158605.9

<名称>=一种新型压力筛机械密封室

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=张义华;赵国宏;杜恩勋;张华东;唐三军

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=本实用新型涉及一种压力筛机械密封装置，尤其是制浆造纸行业中压力筛的机械密封室，把原机械密封室的固定静态环型台阶部位用车床车去，做成压盖室，并打孔攻丝以备固定压盖，同时另选碳钢材料按原密封室车去部位的形状加工出固定静环型台阶形成一个压盖。本实用新型的有益效果是，由于使用组合式配件，机械密封室整体利用率得到提高，不仅维护和拆装简单，而且减少维护费用。

<REC>

<申请号>=CN02230194.1

<名称>=烟草薄片微波烘烤设备

<申请（专利权）人>=云南昆船第一机械有限公司

<发明（设计）人>=常殿英;张俊荣;张滨;舒云军

<申请日>=2002.04.02

<地址>=653100云南省昆明市502信箱一分箱

<摘要>=本实用新型涉及一种用造纸法生产加工的烟草

薄片的烘烤设备。由箱式机架10、微波发生单元1、微波抑止

器4、输送系统、抽送风系统组成，机架的上部中间为箱体，

左右和下部为框架结构，箱体中有微波发生单元、抽风分配器

14、送风分配器15、强制风冷却吹风器16，主传送带2贯穿

于箱体内外，送风系统7和抽风系统9通入箱体，输送电机12

通过链轮链条与主传送带和气动纠偏装置3、电动张紧装置5

组成整个输送系统，微波抑止器设在箱体外主传送带的进出口

处，箱体两侧有保温防漏门11。

<REC>

<申请号>=CN03246725.7

<名称>=轻型无销蝶阀

<申请（专利权）人>=丰信（天津）阀门有限公司

<发明（设计）人>=尚鹏

<申请日>=2003.04.26

<地址>=300454天津市塘沽区河头镇田庄子

<摘要>=本实用新型公开一种轻型无销蝶阀，包括有阀

体，阀体内设有阀座、阀座内设有阀板、阀体底部设有底盖，

阀体上部设有的用于与手柄或蜗轮传动装置连接的上法兰为

圆形法兰或方形法兰；用于控制阀体内的阀板转动、并与阀板

连接的转轴分为位于阀体内上部的上转轴和位于阀体内下部

的下转轴；阀体的侧法兰为能够与多种标准的管道法兰连接的

圆弧形结构。本实用新型由于采用上述结构，具有使用方便，

节省原材料，拆卸阀板灵活，安全密封无泄漏的特点。其阀体

能与多种标准的管道法兰连接。阀体上法兰适用于国际标准和

美国标准。可用于石油化工、医疗、食品、轻工、造纸、发电、

城市给排水、煤气、供暖、冶金等工程管道系统。

<REC>

<申请号>=CN200420038406.0

<名称>=新型涡流自吸式浮选机

<申请（专利权）人>=王秀君

<发明（设计）人>=王秀君

<申请日>=2004.02.16

<地址>=271208山东省新泰市羊流工业区鲁星冶金化工机械厂

<摘要>=本实用新型是新型涡流自吸式浮选机，它有电

机，电机通过联轴器与主轴一端连接，主轴底端与叶轮连接，

电机下部安装滤清器，主轴下部安装轴承总成外壳，轴承总成

外壳与密封壳连接，主轴上部为实芯轴，下部为空芯轴，空芯

轴壁上开设至少一个通气孔，气体由机壳腔体进入通气孔。具

备“涡流自吸式浮选机”的各种优点，它能够对炼油重油、橡

胶、印染、造纸及制革等污水进行处理；将好氧、氨氮分离、

悬浮物细化分离脱浮、耗能低、避免堵塞、维护费用低；稳定

性好，使用寿命长；噪音低等。

<REC>

<申请号>=CN200420051002.5

<名称>=高效环保型秸秆综合利用加工机组

<申请（专利权）人>=黑龙江省畜牧机械化研究所

<发明（设计）人>=高国章;付胜利;陶丹丹;李爱华;何占松;朱洪林;汪德众;唐国有;张淑珍

<申请日>=2004.04.18

<地址>=161041黑龙江省齐齐哈尔富拉尔基

<摘要>=一种高效环保型秸秆综合利用加工机组，是高效

节能的大型农作物秸秆加工设备，可根据用途把农作物秸秆加

工成适合畜牧业生产、制板、造纸等行业所需要的原料。其特

征是该实用新型采用两个单机组合型式，即将铡切机(1)与揉

丝、粉碎机(2)有机合理地组合在一起。铡切部件采用直抛滚筒

式切碎装置，喂入采用链式输送和辊式夹持喂入的喂入机构，

以保证工作的可靠性和连续均匀性。揉丝、粉碎采用无筛加工

技术，采用调整动、定盘间隙的办法来控制气体的流量，利用

气流和风量控制物料粒度。

<REC>

<申请号>=CN200520001540.8

<名称>=环氧树脂刮刀

<申请（专利权）人>=江洪依

<发明（设计）人>=江洪依

<申请日>=2005.01.27

<地址>=100043北京市石景山区八角南路5栋3号

<摘要>=本实用新型提供一种环氧树脂刮刀，其刮刀沿长

度方向一侧设置刃口，刃口与水平面夹角为25－55°。本装置

具有刮刀刃口角度和厚度尺寸设计合理的综合优点，强度足

够，经济耐磨，适用于造纸生产。

<REC>

<申请号>=CN200520007300.9

<名称>=小型抓草机

<申请（专利权）人>=余关金

<发明（设计）人>=余关金

<申请日>=2005.03.07

<地址>=311407浙江省富阳市鹿山街道富阳拖拉机厂

<摘要>=一种小型抓草机，涉及一种造纸企业抓运废纸打

浆和轻抛物料装运的小型抓草机。其主要技术特征是本抓草机

是由装载机前基座焊接在叉车车架上；铲臂一端用轴销连接前

基座、另一端用轴销连接下爪，举升油缸一端用轴销连接前基

座、另一端用轴销连接铲臂；翻转油缸一端用轴销连接前基座、

另一端用轴销连接连动杆，连动杆与下爪用轴销连接；上爪与

下爪用轴销连接。采用上述结构后，使材料成本大幅度降低，

采用小功率发动机即可满足要求，解决了小作业量场所用大马

力装载机的问题。并且本实用新型结构简单、使用维修方便。

<REC>

<申请号>=CN200520039555.3

<名称>=分段式大型宽幅组合机架

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=孙以泽;夏金国;孟婥

<申请日>=2005.02.05

<地址>=200051上海市长宁区延安西路1882号

<摘要>=本实用新型属于纺织机械领域，所提出的一种分

段式大型宽幅组合机架，它包括带孔左支座、带孔中支座和带

孔右支座，其特征在于它还包括带孔左箱体、带孔中箱体、带

孔右箱体和带孔短横梁。本实用新型具有铸造毛坯和切削加工

方便，横梁弯曲变形小，带孔中箱体系列化，能够适应设备改

型和优化等优点，适用于纺织和造纸领域大型宽幅的机械装备

上。

<REC>

<申请号>=CN200520101249.8

<名称>=微电凝膜分离污水处理设备

<申请（专利权）人>=王剑波

<发明（设计）人>=王剑波

<申请日>=2005.03.26

<地址>=318050浙江省台州市路桥区路桥街道马铺路276弄5号

<摘要>=本实用新型公开了一种微电凝膜分离污水处理

设备，解决了现有污水处理设备处理过的水不能在工业上进行

回用的缺陷。所采取的技术措施：一种微电凝膜分离污水处理

设备，包括相连通的进水室、微电凝电解反应室，以及电极，

所述的电极设在微电凝电解反应室中，并与直流电源相连接，

在微电凝电解反应室的下游依次设有絮水分离装置、澄清室，

其特征在于在所述的澄清室的下游设有膜分离装置，该膜分离

装置包括通过管路连接的增压泵、0.2－1μm精密保安器或微

滤膜、UF中空纤维超滤膜装置。本实用新型污水处理设备可

广泛应用于化工、电镀、造纸、纺织、机械、冶金、餐饮等诸

多应用领域。

<REC>

<申请号>=CN200520081781.8

<名称>=一种内凸面式卷烟滤嘴盘纸

<申请（专利权）人>=郭在田

<发明（设计）人>=郭在田;王志刚;王芹

<申请日>=2005.04.05

<地址>=250100山东省济南市历城区桑园路7号18号楼2单元401

<摘要>=本实用新型属于造纸领域，特别是用于烟草行业

中用的一种内凸面式卷烟滤嘴盘纸，本实用新型是在现有卷烟

盘纸平面1上纵向设有6－10个凸台2，凸台2的剖面为梯形、

矩形或半圆形，本实用新型结构简单、使用方便，有利于减少

香烟中的烟丝，以便减少卷烟中的有害物质，降低焦油、尼古

丁、一氧化碳的含量，值得在烟草行业中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200520090115.0

<名称>=卷烟器及与之配套的烟筒

<申请（专利权）人>=张璐

<发明（设计）人>=张璐;张静

<申请日>=2005.04.08

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区南中华路81－29号

<摘要>=本实用新型涉及一种制造纸烟的手动卷烟器及

与之配套的烟筒。该卷烟器由底座和上盖构成，在底座中间位

置设有烟丝槽，烟丝槽前端呈锯齿状，在底座的两侧设有滑槽；

活动板两侧设有凸棱与底座的滑槽相配合，活动板中间设有与

烟丝槽相配合的孔，在活动板前端设有出烟口，出烟口可在烟

丝槽上滑动；活动板通过销钉与上盖相铰接，在上盖上设有凸

起的烟丝压块和纸筒压块，在上盖盖在底座上时烟丝压块与活

动板中间孔及烟丝槽相配合，纸筒压块正好盖在出烟口上。本

实用新型的优点是结构简单、适用、成本低，可用该装置卷很

多烟备用，使喜欢自己手工卷烟的人方便很多。

<REC>

<申请号>=CN200620007149.3

<名称>=液体密度探测仪

<申请（专利权）人>=郁士刚

<发明（设计）人>=郁士刚

<申请日>=2006.04.30

<地址>=235000安徽省淮北市人民路巴黎印象小区10栋3单元106室

<摘要>=本实用新型公开了一种液体密度探测仪，包括机

械和电子两大部分，所述机械部分是由支架、减震器、传感器、

提升机构、浮球以及牵引绳组成；所述电子部分包括PLC可编

程控制器、电子电路、相关电气元件等；这两部分，通过系统

软件有机的结合成为一个机电一体化的产品。本实用新型不仅

能对一般液体密度监测，同时也可以对特殊混合液，如可溶性

电解液，或是多种物质混合而成的混合液进行密度监测，尤其

可对浓缩池内不同深度的液体密度进行连续性监测，可广泛应

用于金属矿洗选、非金属矿洗选、水煤浆制备、造纸、化工、

食品加工以及在重介选矿过程中的中介制备等领域。

<REC>

<申请号>=CN200620072388.7

<名称>=计长仪的测长轮

<申请（专利权）人>=潘熠

<发明（设计）人>=潘熠

<申请日>=2006.04.20

<地址>=215515江苏省常熟市淼泉镇油麻泾村(8)潘家堂46号

<摘要>=一种用于测量纺织、造纸、冶金等行业产品实际

长度的计长仪的测长轮，是对现有计长仪的测长轮结构之改

进。它包括测长轮本体、延设在测长轮本体中间一侧的用于将

测长轮本体固定到光电编码器转轴上去的轴套，其特点是：在

所述测长轮本体的外壁上间布有锯齿槽，两相邻锯齿槽之间形

成齿尖条，在齿尖条上间设齿尖槽，两相邻齿尖槽之间形成有

齿尖，藉由齿尖与齿尖槽将齿尖条构成锯齿状。本实用新型由

于在材质为金属的测长轮本体的外壁上直接形成有呈锯齿状

的齿尖条，能增加滑动摩擦阻力、在使用过程中不会出现打滑

现象，可极大地提高计量精度；且耐用、使用寿命长、可大大

降低更换的频率、小化使用成本。

<REC>

<申请号>=CN200620082176.7

<名称>=棉杆破碎机

<申请（专利权）人>=潍坊扬帆机械有限公司

<发明（设计）人>=刘晓华;陈裕伟;张国庆;王志伟

<申请日>=2006.03.21

<地址>=261011山东省潍坊市潍城区胜利西街3858号

<摘要>=本实用新型公开了一种棉杆破碎机，包括机架，

在机架的一侧安装有进料输送装置，在机架的上方安装有破碎

辊，破碎辊的圆周面上安装有破碎环锤，破碎辊的一端安装有

由破碎电机带动的传动轮，另一端安装有平衡轮，整个破碎辊

的圆周部安装有一侧敞口的筛板，筛板的敞口部斜向进料输送

处，筛板敞口部的斜上方安装有由喂料电机带动的喂料辊，在

破碎辊的下方安装有出料输送装置。在筛板与出料输送装置之

间安装有吸尘装置。该棉杆破碎机能直接将整棵棉杆粉碎、撕

裂、摩擦成一定长度的纤维状，其整体结构简单，制造成本低，

经处理后的原料纤维符合造纸工艺要求，原材料利用率高，还

可以有效除去处理棉杆过程中产生的灰尘，保护操作人员身

体。

<REC>

<申请号>=CN200720005152.6

<名称>=一种新型带式浓缩压滤脱水一体机

<申请（专利权）人>=湖北澄宇环保科技有限公司

<发明（设计）人>=梁圣均;肖存毅

<申请日>=2007.02.14

<地址>=430071湖北省武汉市洪山区街道口南路6号京韵花园1幢C201房

<摘要>=一种新型带式浓缩压滤脱水一体机，它涉及的是的机械制造领域，具体涉及的是一种新型脱水机。驱动装置(2－1)被安装在模块脱水段(11)的上端，驱动装置(2－2)被安装在脱水装置(12)的上端，排泥刮板(3)包括排泥刮板(3－1)、排泥刮板(3－2)和排泥刮板(3－3)，纠偏装置(4－2)被安装在脱水装置(12)内侧的上端的两侧。本实用新型具有造价低廉，操作方便，经过处理后的污水能够达到国家所规定的排放标准，适用范围较广，适用于油田、烟草、造纸、食品、冶金、化工、医药、纺织等行业的各类工业污泥和浆料的脱水工序，隧道泥浆处理及河道治理。

<REC>

<申请号>=CN200720017576.4

<名称>=内置式磁通发生器电磁烘缸及其支撑装置

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=王正顺;李永宝;袁令群;陈嘉川;谢益民;王海峰;孔凡功;王守娟

<申请日>=2007.01.19

<地址>=250014山东省济南市历下区解放东路58号

<摘要>=内置式磁通发生器电磁烘缸及其支撑装置，属造纸机械领域。包括电磁感应线圈、烘缸，其特征在于烘缸为圆筒状，两端为开放式，它是由三根平行放置的支撑辊支撑，其中两根支撑辊位于烘缸下部外面两侧，另一根支撑辊位于烘缸顶部内侧。本实用新型由于烘缸为圆筒状两端开放式，使得烘缸内空气流动性好，内置的电磁感应线圈温度易于控制，不易损坏电磁感应线圈从而造成事故。本实用新型设计合理，使用寿命长，安装使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200720103203.9

<名称>=加料器

<申请（专利权）人>=刘盛彬

<发明（设计）人>=刘盛彬

<申请日>=2007.01.12

<地址>=657800云南省水富县云天化集团聚甲醛车间

<摘要>=本实用新型加料器，设有料斗、盖板，料斗底部设有出料口，出料口下部设有单、双螺杆输送器或计量泵。盖板上设有进料口和出渣口，盖板中心安装有电机及减速机构，减速机构与搅拌轴连接，搅拌轴上安装有若干水平布置的主搅拌浆。料斗内腔设有用于安装滤网的滤框，滤框中心安装有中心套，中心套设有左、右定位槽并通过锁紧卡环固定在搅拌轴上。盖板的里侧设有通过立柱安装在盖板上的副搅拌浆。本实用新型加料器由于物料被均匀分布在滤框旋转的圆周上，并受到主、副搅拌浆的搅拌，其过滤效果好，避免了物料堵塞，可连续加料，生产效率高，适应能力强，可应用于化工、石油、建筑和造纸等多种工业流程中的固体或液体进料。

<REC>

<申请号>=CN03226528.X

<名称>=盘磨机免动力供浆中浓打浆装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=李世扬;朱小林;曹国平

<申请日>=2003.05.28

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本实用新型提供一种盘磨机免动力供浆中浓打

浆装置，其磨片为自吸磨片，自吸磨片的磨齿为直齿，并与半

径方向成一倾角，倾角方向与磨盘的旋转方向相反，其管道的

管径靠近浆塔(池)一端大，经逐级变小到盘磨机机入口管径。

本实用新型可以实现不使用带动力的设备而直接通过磨片高

速旋转产生的泵送力来输送中浓浆料，相对于现有的中浓打浆

设备较为简单、紧凑，利用本实用新型可以减少造纸企业的设

备投资，简化造纸打浆工艺流程，节能省电，经济效益非常明

显。

<REC>

<申请号>=CN200520083506.X

<名称>=双网挤浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.05.24

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种双网挤浆机，属造纸机械

技术领域，由于所述的两张无端网的工作区呈近似的倒“Z”

形，在工作区的两个拐点处分别设置有第一挤浆辊和第二挤浆

辊，无端网在挤浆辊上的包角大于90°，提高了第一挤浆辊的

挤压力，第二挤浆辊不但增大了第一挤浆辊的包角，同时又对

纸浆进行二次挤压，这样使本实用新型的脱水效果更为显著。

<REC>

<申请号>=CN200620043739.1

<名称>=改进型无密封液下化工泵

<申请（专利权）人>=上海凯泉泵业(集团)有限公司;

<发明（设计）人>=卢熙宁;钱李玲

<申请日>=2006.07.07

<地址>=201804上海市曹安公路4255号

<摘要>=本实用新型涉及液下化工泵，具体地说一种改进型无密封液下化工泵，包括泵体、叶轮、泵盖、支撑管、排液管、冲洗管、传动轴、轴承部件，其特征在于导轴承座采用螺栓安装在支撑管上，导轴承座内装有导轴承，导轴承内套有轴套，轴套采用键连接传动轴，所述的导轴承座内部开有冲洗孔，冲洗孔外口端连接冲洗管，冲洗管另一端连接排液管；本实用新型同现有技术相比，结构新颖，使用方便、安全，解决了因轴封磨损而发生泄露的问题，泵运行振动小，噪声低，由于没有密封磨损件，提高了泵运行的安全可靠性，延长了泵的使用寿命。可广泛应用于石油化工、钢铁冶金、电站、食品、造纸、制药、废水排放和污水处理等行业。

<REC>

<申请号>=CN200720093706.2

<名称>=高效滤网过滤器

<申请（专利权）人>=权五显

<发明（设计）人>=权五显

<申请日>=2007.05.11

<地址>=132106吉林省吉林市丰满区小白山乡吉丰路68号吉林市亚星电站辅机有限公司

<摘要>=本实用新型涉及分离装置，是一种高效滤网过滤器，它包括罐体，在罐体上设有进水口、出水口和出气口，在罐体内设有花板，在花板上垂直设置若干个网状滤芯，在位于出水口一端的花板的上方设有配气装置，其特点是，设有储气包，在储气包与配气装置连接的管路上设有脉冲阀。由于本实用新型设有储气包，在储气包与配气装置连接的管路上设有脉冲阀的结构，能够使清洗水产生激烈的波荡，形成脉冲震荡式浪涌，使附着于若干个网状滤芯上的污物彻底去除，能够有效的防止管网和设备管路受到污物的堵塞或冲刷性磨损，具有过滤水量大、质量好，清洗快速、效果好等优点。可广泛应用于电力、温水锅炉和供热系统以及化工、造纸、纤维纺织等工业的水处理。

<REC>

<申请号>=CN01217840.3

<名称>=环保型复合上盖板

<申请（专利权）人>=秦珺

<发明（设计）人>=秦珺

<申请日>=2001.03.09

<地址>=214432江苏省江阴市东门江阴日报社

<摘要>=本实用新型涉及一种环保型复合上盖板。用于造

纸等行业替代木制包装上盖板。由刨花板中间层3和上、下淋

膜纸层1、5复合而成。中间层和上、下淋膜纸层通过双面胶

带或胶水2、4粘合而成一体。四周边采用牛皮封箱带6封边。

在上盖板的四周方向放置纸制包角或塑料包角7。纸制或塑料

包角放于长边方向两侧或短边方向两头。包角呈“┐”置于上

盖板背面5。本实用新型、表面平整光滑、防潮、重量较轻,

又符合环保要求。

<REC>

<申请号>=CN01251790.9

<名称>=一种大型浆液阀

<申请（专利权）人>=湖北洪城通用机械股份有限公司

<发明（设计）人>=王洪运;张云海;周宜爽;廖志芳

<申请日>=2001.09.06

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区红门路3号

<摘要>=一种大型浆液阀,属管道系统中调节流量的控制

阀领域。它由伞齿轮箱、导向滚轮、支架、阀板、阀杆螺母、

阀杆、填料盒、填料压盖、左右阀体、调节压板、调节螺钉、

截面呈T型密封圈、连接螺钉组成,它是采用通过伞齿轮箱的转

动带动阀杆螺母及阀杆的移动,从而使阀板上下移动来实现阀

门的开启和关闭的,解决了现有此类阀门主密封圈的密封比压

不能调节,密封效果差,阀门开启力大,使用寿命短的问题。广泛

适用于水处理、造纸和制浆工业等管道系统中使用。

<REC>

<申请号>=CN02237654.2

<名称>=压铸合金铝蝶阀

<申请（专利权）人>=丰信(天津)阀门有限公司

<发明（设计）人>=尚鹏

<申请日>=2002.06.24

<地址>=300454天津市塘沽区河头镇田庄子

<摘要>=一种压铸合金铝蝶阀，是由阀门和齿轮箱构成。

阀门内的阀板是通过阀体上部的上转轴和阀体底部的下转轴

活动连接在阀体内，齿轮箱与阀门是通过涡轮孔与上转轴相连

的；在阀体的上部设有用于与管道法兰盘固定的法兰连接孔，

连接孔内设有与阀体为一体的并可适用各种标准的T形凸台，

连接孔内与T形凸台对应的那边设有与阀体为一体的半月圆

形薄片。本阀门体积小、美观轻便、防锈防腐性能好；开关迅

速，达到安全密封，泄漏量为零。可与多种标准的管道法兰盘

连接，如GB(中国)、ISO(国际)、ANST(美国)、JIS(日本)等标

准；可用于石油化工、医疗、食品、轻工、造纸、发电厂、城

市给排水、煤气、供暖、船舶、冶金等工程管道。特别适用于

中央空调管道工程。

<REC>

<申请号>=CN03205627.3

<名称>=封闭式流浆箱

<申请（专利权）人>=云南昆船第一机械有限公司

<发明（设计）人>=陈德祖;于镇贵;李劲松;包崇让

<申请日>=2003.08.03

<地址>=650236云南省昆明市五○二信箱一分箱

<摘要>=本实用新型涉及采用造纸法生产烟草造纸机的

设备，特别涉及设备中的关键部位——流浆箱。本实用新型由

布浆器1、阶梯扩散管2、箱体3、调整装置、唇板7、支座8

组成，布浆器为方形锥管，阶梯扩散管的一端通过紧固件与布

浆器的开口部位连接，另一端通过紧固件与箱体连接，箱体顶

部有调整装置，下部由支座支撑，箱体的出浆口处固定连接有

唇板，调整装置由座体5、轴9、叉架10、粗调器4、精调器6

组成，座体与轴连接，轴上套有叉架，精调器为螺杆装置，其

下部压在唇板上。本实用新型采用阶梯扩散式的孔或板进行整

流和消能，不需另配置整流和消能装置，并能产生高强微湍动，

从而确保纤维分散，并防止纤维絮聚。可实现高浓上浆。

<REC>

<申请号>=CN200420004894.3

<名称>=一种外流式压力筛旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2004.02.17

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种外流式压力筛旋翼片，属造纸机械制造领

域，由推浆面(1)、吸浆面(2)和非工作面(3)三部分构成。本实

用新型与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效

率的优点。

<REC>

<申请号>=CN03272237.0

<名称>=一种废纸脱墨制浆废水处理设备

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.06.15

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种废纸脱墨废水的处理设

备，属造纸脱墨制浆废水处理设备，含油墨废水自进水口(7)

进入曝气器(1)的曝气区，废水中的油墨粒子在曝气区内附着在

空气泡上浮上液面，被刮泥板(3)刮入污泥收集槽(4)中，由抽风

机(8)将含油墨污泥抽出设备外。处理过的废水一分为二，一部

分为含少量细小纤维的清浊液，由位于箱体尾部的出水口(5)

排出设备外，此部分废水可用于制浆工序的喷淋水嘴用水。另

一部分为含有大量细小纤维的浓浊液，此部分废水可用于制浆

工序浆料的稀释。本实用新型与现有技术相比，具有效率高的

优点。

<REC>

<申请号>=CN200420069539.4

<名称>=高速施放安全线的纸机装置

<申请（专利权）人>=海南亚元防伪纸业有限公司

<发明（设计）人>=陆航程

<申请日>=2004.06.16

<地址>=570125海南省海口市国贸路38号九都大厦26层D座

<摘要>=本实用新型提供了一种高速施放安全线的纸机

装置，它在纸机上安装了自动、主动、电动放线装置，该装置

上的缓冲阻尼器与编码器能够检测并输出脉冲信号，从而通过

变频控制器或伺服驱动器跟踪安全线的速度、张力变化而主动

放线，使用该装置造纸，使用安全线薄、不断线、换线频率低、

车速高、纸面平整无凸起、产品正品率高。

<REC>

<申请号>=CN200420062456.2

<名称>=溶液循环喷淋降膜蒸发器

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=钟运猷;王占军;周浩;郑文辉;盘爱享

<申请日>=2004.07.06

<地址>=210042江苏省南京市锁金五村16号

<摘要>=本实用新型公开一种溶液循环喷淋降膜蒸发器，

由换热管束、壳体和循环泵组成，其特征在于换热管束穿过壳

体内下部，换热管束的一端与蒸汽箱相连接，蒸汽箱上部设有

蒸汽入口，在壳体上部设有二次蒸汽出口，下部设有液体出口，

液体出口与热井的入口相连接，循环泵与热井的出口连接，在

壳体内换热管束1上方设有溶液分配器，溶液分配器的入口连

接到循环泵的出口，溶液分配器上设有出液孔，溶液分配器在

出液孔处和喷头相连接。本实用新型蒸发强度大，传热系数高，

不易结垢、且除垢容易、操作简单、能够经济合理连续运行的、

特别适合于草浆造纸黑液等粘度高、易结垢液体蒸发浓缩的溶

液循环喷淋降膜蒸发器。

<REC>

<申请号>=CN200520073620.4

<名称>=棉秆搓碎机

<申请（专利权）人>=镇江金茂轻工机械制造有限公司

<发明（设计）人>=张凎宝;郑志宏;孙友梅

<申请日>=2005.07.15

<地址>=212017江苏省镇江市南徐路东侧

<摘要>=本实用新型涉及一种对作为造纸制浆原料的棉

秆进行初加工的设备，具体是一种棉秆搓碎机。它包括有一个

由罩壳围成的工作腔，工作腔前后分别设置有进料口和出料

口，工作腔中设置有由动力驱动的搓碎辊，搓碎辊的外圆周上

均匀排布有纵向的动搓板，在搓碎辊的下方设置有与动搓板相

配合的静搓板，静搓板的内侧位于一个与搓碎辊有一定间隙的

圆柱面上。本实用新型能够在较少破坏棉秆纤维的条件下将棉

秆料段搓至均匀的粗细，使得其可以在制浆蒸煮过程中能够被

均匀地蒸煮透，从而大大提高了材料的利用率，同时可降低蒸

煮能耗和蒸煮化学品消耗。

<REC>

<申请号>=CN00247228.7

<名称>=置换压榨洗涤固液分离机

<申请（专利权）人>=张培洲;底玉书

<发明（设计）人>=张培洲;底玉书;张兵;王有旭

<申请日>=2000.08.04

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=一种置换压榨洗涤固液分离机,属于纸浆固液分

离机械,本实用新型采用高压热水洗涤纸浆,经过压榨辊压榨纸

浆并分离纸浆与黑液,再经过碎浆器搅拌送出。本实用新型结构

简单,操作方便,洗涤效率高,广泛用于造纸、化工、冶金及酒精

厂的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN00247411.5

<名称>=双辊挤浆机

<申请（专利权）人>=潍坊市轻工机械研究所

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=2000.08.22

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=双辊挤浆机,具有带浆槽的机架和安装在浆槽内

的前、后压辊,前压辊固定安装在机架上,后压辊活动安装在机

架上的轨道内,由液压缸推动其前后移动,两压辊各由一液压马

达驱动,在两压辊上方安装有螺旋粉碎出料机,在机架(1)上面装

有机罩。黑液提取率高,生产能力大,用于以草浆为原料的中小

型造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN200520051625.7

<名称>=环保节能碱液回收装置

<申请（专利权）人>=王金定

<发明（设计）人>=王金定

<申请日>=2005.08.11

<地址>=410007湖南省长沙市红旗区四片十一栋二楼

<摘要>=本实用新型涉及一种环保节能碱液回收装置，我

国是啤酒生产大国，产量居世界首位，目前啤酒行业、造纸行

业浪费大量的水资源，碱液排入江河严重污染环境，影响人们

的生存，本实用新型的目的研制一种网板过滤及洗刷装置，即

在过滤罐中安装有多层网板，并还在过滤罐中安设有刷体，刷

体对网板上粘状物进行刷洗过滤，并将碱污抽出回收利用，清

水回收再利用，它清洗速度快、效果好，能有效解决资源浪费

与环境保护的问题。

<REC>

<申请号>=CN200520074870.X

<名称>=纸浆蒸煮器

<申请（专利权）人>=蔡文翀;铜山县刘集星光造纸厂

<发明（设计）人>=蔡文翀

<申请日>=2005.08.22

<地址>=221000江苏省徐州市中山北路254号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆蒸煮器，它包括带有

进出料口的蒸罐体，蒸汽罐和快速排气阀，蒸罐体为立置式圆

柱体耐压容器，进料口与上盖连接；两边的进气口位置交错安

装；并通过进气管和进气阀与蒸汽罐连接；蒸罐体的下部为下

锥体和圆柱管状出料口，下锥体和出料口的内壁分别固定耐磨

层；出料口的下部与下盖连接；进气口通过进

气管和进气阀门与蒸汽罐连接；蒸罐体的上部安装快速排气

阀。将非木造纸原料放入蒸煮罐体后，通过高压蒸煮，保压后

卸压，不需添加任何化学物质，麦草、废纸等造纸原料便成造

纸用的纸浆，工艺简单方便且不会对环境造成污染。

<REC>

<申请号>=CN200520097756.9

<名称>=有毒有害污水过滤栅

<申请（专利权）人>=郭利洲

<发明（设计）人>=郭利洲;郭耀

<申请日>=2005.08.22

<地址>=030012山西省太原市双塔西街268号615室

<摘要>=本实用新型主要是针对目前国内各化工企业、印

染、造纸、电镀、皮革、化肥、制药等排出大量有毒有害污水

以及各污水厂排放处理水品质不高的情况，在各部门将污水排

放前，加装二道过滤栅，前一道为由太空棉等组成以阻挡一定

粒度的污染物，后一道采用高吸附材料活性炭纤维毡制成的过

滤栅，将污水中有毒有害物质尽量吸附掉，做到达标排放，减

小对自然界生物的危害及对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200620017885.7

<名称>=高定量多网多缸圆网造纸机网部湿纸页脱水装置

<申请（专利权）人>=王国忠;

<发明（设计）人>=王国忠

<申请日>=2006.08.22

<地址>=518000广东省深圳市宝安区福永镇福桥第三工业区A17栋

<摘要>=一种造纸行业上应用的高定量多网多缸圆网造纸机网部湿纸页脱水装置，是在现有多网多缸圆网造纸机网部前端回头辊处，加装上湿纸页脱水装置，原回头辊改为真空回头辊106，真空回头辊106上方安装一个包胶上压辊105。真空回头辊106及包胶上压辊105安装在支架101上，包胶上压辊105带有压力装置112，可控制其开合，并适当施压，毛毯204和脱水毛毯104同步联动。本实用新型赋予网部较大能力的脱水功能，结构独特，使用方便；脱水位置分布合理，生产效率高，产品质量好；推广应用前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN200620077705.4

<名称>=帘子布塑料包装轴

<申请（专利权）人>=江灏;顾富金;赵国锋

<发明（设计）人>=江灏;顾富金;赵国锋

<申请日>=2006.08.09

<地址>=201101上海市新镇路1036弄56号101室

<摘要>=本实用新型涉及一种帘子布塑料包装轴，具体地说是用于帘子布、厚纸、塑料膜带包装(卷装)，并可广泛用于纺织、产业用布、造纸、塑料膜等行业，属于包装制品技术领域。其主要采用PVC树脂经挤出、模压成轴体，在轴体上设置加强筋，加强筋与轴芯连接，在轴体两端分别连接轴端盖。本实用新型结构简单、紧凑，合理；由于采用PVC树脂为主要原料，经挤出模压成一体，不需消耗大量木材及金属材料；不易腐蚀、虫蛀，不需要油漆或蒸熏处理；加工工艺简单，制造成本低，生产效率高，且损坏后，可通过粉碎重新加工，便于循环再生使用，生产过程中无环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200720090013.8

<名称>=一种浓缩机

<申请（专利权）人>=张广文冷然石

<发明（设计）人>=张广文;冷然石

<申请日>=2007.04.13

<地址>=453000河南省新乡市新华区铁道南街82号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于造纸行业洗涤、脱水的浓缩机，其是采用成型网(4)与圆网(2)所形成的夹网(12)对低浓度料强制脱水，形成高浓度滤饼，所述的成型网(4)是采用具有弹性的无端造纸网构成。本实用新型的一种浓缩机进浆浓度适应范围高达0.8％－3％以上，出浆浓度可以达到13％，使浓缩效率大大提高，充分节约用水。而且利用成型网(4)的弹性，很好的解决了密封问题，不易造成浆料流失。

<REC>

<申请号>=CN00221550.0

<名称>=表面曝气机

<申请（专利权）人>=安徽国祯环保节能科技股份有限公司

<发明（设计）人>=胡滋伟;张焕文;朱颀;方国强

<申请日>=2000.08.24

<地址>=230031安徽合肥市长江西路669号高新技术开发区

<摘要>=本实用新型涉及一种叶轮表面曝气机。其特征在

于:其升降机构采用了升降平台,该升降平台主要包括升降平板

11、锚定螺栓9、螺母7和锚定板8;叶轮座总成安装在升降平

台上。该机构结构设计合理、简单,使用可靠性高,工艺性好,制

造成本低,可广泛适用于石油、化工、印染、制、医药、造纸、

食品、煤气等行业的工业排放废水及城市生活污水的处理。最

适用于卡鲁塞尔氧化沟中使用。

<REC>

<申请号>=CN200820190958.1

<名称>=活动弧形板式网槽

<申请（专利权）人>=秭归县泽丰纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=付先国

<申请日>=2008.09.18

<地址>=443600湖北省秭归县茅坪九里工业园区

<摘要>=一种活动弧形板式网槽，属于造纸设备。本装置包括网笼和与网笼相配合的伏辊，圆

锥进浆总管通过进浆分管与扩散稳流道相通，均浆沟与扩散稳流道，均浆沟与牛角状浆液

流道相通，流道一侧设有活动弧形板，活动弧形板的挡板低于纸浆液面，活动弧形板上设有

回流管。进浆分管与扩散稳流道相垂直。本实用新型的进浆分管与扩散稳流道相垂直，使

纸浆以90度的角度进入扩散稳流道，减少纸浆的湍流，提高了纸浆纤维的匀度；把活动

弧形板前挡板降低到浆液面下，液面上无死角，浆液面上聚集的泡沫形成回流，流到白水

池，通过除砂器除去黑浆团，解决了纸页黑块问题，提高了产品质量。

<REC>

<申请号>=CN200820190961.3

<名称>=圆网纸机近网扩散器

<申请（专利权）人>=秭归县泽丰纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=付先国

<申请日>=2008.09.19

<地址>=443600湖北省秭归县茅坪九里工业园区

<摘要>=一种圆网纸机近网扩散器，属于造纸机械。本装置包括网笼和与网笼相配合的伏辊，

圆锥进浆总管通过进浆分管与混合器连接，混合器与牛角状浆液流道相通，流道上方和下

方分别设有活动弧形板和活动封边装置，活动弧形板上的活动回流管与回流沟相通。本实

用新型将原固定封边装置改为活动封边装置，用活动封边装置调节湿纸页宽度，不需要用

清水冲洗，降低了清水用量，可提高浆速使纸页横向纤维排列增加，横向耐折提高10次

以上；将原扩散稳流道改为混合器，提高了浆液流动的稳定性；增加了回流浆沟，使漏出

的纸浆流入白水池，减少了纸浆的浪费，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN00258538.3

<名称>=一种折带加压过滤机

<申请（专利权）人>=山东煤矿莱芜机械厂

<发明（设计）人>=薛以发

<申请日>=2000.10.12

<地址>=271100山东省莱芜市凤城西大街329号薛以发转

<摘要>=本实用新型是一种新型固液分离机械,其特征是

将折带过滤机和螺旋输送机装入加压仓内,加压仓底部与密封

排料装置相连接,构成一种折带加压过滤机;加压仓内通过压缩

气体进行过滤,过滤压差大,可达0.4～0.5MPa,转鼓速度高,过滤

速度快,滤饼水分低,生产效率高,适用于化工、石油、制糖、造

纸、酿酒、废水处理等行业的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN01264961.9

<名称>=竹箨鞋底

<申请（专利权）人>=余良杰

<发明（设计）人>=余良杰

<申请日>=2001.10.15

<地址>=237281安徽省霍山县桃源河乡

<摘要>=本实用新型公开一种穿着时透气、舒适，同时可

有效避免环境污染的鞋子，采用的技术方案是：竹箨鞋底由若

干层竹箨叠合而成，鞋底的周边处设有软质带状材料构成的包

边，该产品具有吸汗、除臭、透气性能好的特点，由于山区竹

笋资源丰富，将其上竹箨即竹笋上一片一片的皮衣制成鞋底制

品，具有全天然、无毒、无害于人体健康的优点，用后废鞋底

可在一年内腐烂，对环境无任何污染，也可将废旧鞋底用于造

纸厂回收造纸。

<REC>

<申请号>=CN200520129800.X

<名称>=袜不湿鞋垫

<申请（专利权）人>=曾展翅

<发明（设计）人>=曾展翅

<申请日>=2005.10.19

<地址>=100076北京市大兴区西红门月桂庄园27号楼1101

<摘要>=本实用新型提供一种袜不湿鞋垫，它是由布质上

层和布质下层之间夹合至少一层由绒毛浆、化纤纤维、高分子

吸水树脂混合平铺经高温高压成型的吸水层，并且各层相互固

定构成。吸水层中还可添加棉花、造纸木浆、木质纤维等吸水

材料，以及除臭剂和除菌剂。在布质上层和布质下层之间另夹

置一层或一层以上的丝网材质的透气抗皱层。在制作鞋垫时，

将布质的上、下层夹合一层或者几层吸水层直接车缝在一起，

然后再缝以包边，制作工艺简化了，大大提高了生产效率，故

成本可明显降低。也可以采取高温高压机械压合方式使鞋垫的

几层结构固定在一起；另外，以菱形针脚或压合线取代以往的

横车或竖车针脚，可使鞋垫不易起皱，穿着更为舒适。

<REC>

<申请号>=CN02254058.X

<名称>=一种高浓水力碎浆机的转子

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2002.09.14

<地址>=262200山东省诸诚市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种高浓水力碎浆机的转子，属造纸制浆设备领

域。其主要特点是：高浓水力碎浆机转子上的中心轴(1)为圆柱

体。具有结构简单，可有效降低动力消耗的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620130961.5

<名称>=多功能液力系列分离机

<申请（专利权）人>=卢竟翔;

<发明（设计）人>=卢竟翔

<申请日>=2006.07.21

<地址>=062552河北省任丘市21－955信箱

<摘要>=本实用新型是多功能液力系列分离机，涉及若干水处理装置，诸如需要进行脱浆脱泥、脱油破乳、无网过滤等方法处理的污水、清水处理装置。其特征是在装置主体罐底部设有进水机构、罐顶部中央置集油破乳器、环周设出水孔、排水槽、排水管、循环水管等，罐外壁悬挂排泥漓水袋。该装置运行成本低、生产安全、结构简单、体积小、易于操控。适用于含油污水脱油破乳、造纸水脱浆脱泥、锅炉用水除盐工艺前的初滤等多种工艺运用。

<REC>

<申请号>=CN200620147981.3

<名称>=计数插条器

<申请（专利权）人>=韩保新

<发明（设计）人>=韩保新;王怀翠

<申请日>=2006.11.01

<地址>=252300山东省兖州市新兖镇倪家村28号

<摘要>=本实用新型计数插条器中电机、电磁线圈、压纸轮、输纸轨道、旋转切刀、电机传动底轮、拉线均分别安装在机架上；输纸轨道平行贴装在机架上，旋转切刀同定在机架左前端，电机安装机架右下方，电磁线圈安装在电机右侧的机架上，压纸轮安装在电磁线圈右侧机架上，电机传动底轮位于电机底部安装在机架上，拉线一端与旋转切刀连接，片一连接在电磁线圈上。优点很多，能够使切纸机工作效率能够大大提高，压纸轮的设置使插标纸条在传送过程中平稳传送且不起皱，确保正常运作。同时主要完成了造纸平板纸张数插标的技术问题，提高了切纸机、印刷机的使用性能和工作效率。

<REC>

<申请号>=CN01268725.1

<名称>=节能型水力碎浆机

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉;孙永和

<申请日>=2001.11.23

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号

<摘要>=节能型水力碎浆机属造纸浆设备,它包括支架

(10)、槽体(2)、减速装置(1)、联轴器(3)、万向节(4)、轴(12)、

转盘(6)、碎纸刀(7)组成,在槽体(2)上端固定有减速器装置(1),

轴(12)由槽体(2)上部中心伸入槽体(2)内,轴(12)上固定有绞笼

(5),轴(12)底部有钢球定位装置。具有高效节能、无泄漏、无易

损件,维修使用方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN200520079485.4

<名称>=定型机用分置式热风箱

<申请（专利权）人>=陕西晨曦科技发展有限公司

<发明（设计）人>=孙华祥

<申请日>=2005.10.10

<地址>=710016陕西省西安市北郊凤城一路御道华城A座903

<摘要>=本实用新型涉及一种为造纸用聚酯网热风定型

机而设计的热风箱，根据定型机定型网幅宽尺寸将原风箱的大

箱体分成3～7个沿拉幅定型网宽向并行设置的分箱体，在每

个分箱体加热区的上方均设有独立的电动风机以及由温度传

感器控制的加热元件，在各分箱体的下部设有相互通连的通

道。用户在实际使用时可根据需定型的聚酯网宽度随意开启相

应加热区并分别调节至适当温度，克服了以往热风定型机不管

定多宽网子均要将风机和加热元件一起开启的弊端，既节约了

能源，也能通过独立调节的方式使聚酯网各部分加热温度均

匀，从而保证了聚酯网的定型质量。

<REC>

<申请号>=CN00259070.0

<名称>=湿式三效除尘器

<申请（专利权）人>=北京恩菲科技产业集团

<发明（设计）人>=杨恩玺;陈满科;张志敏;许良江

<申请日>=2000.11.10

<地址>=100038北京市海淀区复兴路乙12号

<摘要>=湿式三效除尘器属于环境保护设备,适用于矿

山、冶金、化工、造纸、水泥等行业非憎水性含尘气体的除尘,

特别适用于高温、高湿、粘性大、初始含尘度高、粉尘颗粒细

的场合。该除尘器包括上筒体、下筒体、锥体、湿式风机、轴

承座、电动机,其特征在于:在上筒体下部的内壁固装由钢板焊

接成的漏斗形水封;在下筒体内固装中心为圆形钢板和在圆形

钢板周边均匀分布焊接带有倾角35°～47°的叶片;湿式风机

的叶轮设置的叶片为6个径向直叶片。本实用新型具有结构新

颖、设计合理、适应性强、维修简单、耗水量低、除尘效率高,

对d≥1μm的超细粉尘也有99%以上的除尘效率。

<REC>

<申请号>=CN200820231248.9

<名称>=方便穿线的针

<申请（专利权）人>=杨  曦

<发明（设计）人>=杨  曦

<申请日>=2008.12.08

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区工人街86号鞍山市爱国科技发展中心李翠莲转鞍钢高中3.17班

<摘要>=方便穿线的针，按国际专利分类表(IPC)划分属于纺织；造纸部，纺织或

未列入其他类的柔性材料分部，缝纫；绣花；簇绒大类，缝纫小类，机针大组，

带槽眼的针小组技术领域。其目的是解决方便穿线的问题。它是由针头、针体、

针尾、护板、挡板构成，其特征是：针尾的中间位置用机械方法加工成中空形

状使其形成圆周的护板形状，在护板的内侧固定安装挡板车。

<REC>

<申请号>=CN200320115199.X

<名称>=串联式电解器

<申请（专利权）人>=舒煦

<发明（设计）人>=舒煦

<申请日>=2003.12.05

<地址>=610041四川省成都市人民南路4段55号3栋4单元7号

<摘要>=本实用新型的串联式电解器，涉及水和污水处理

装置，利用电极沉淀现象和电氧化现象，净化水和氧化水中的

污染物装置。旨在解决已有水净化装置庞大、投资高、效果差、

成本昂贵等问题。本串联式电解器包含有进口(2)和出口(3)的绝

缘的外壳(1)，在外壳中有并置排列的至少两块电极板(4、5、

9)，有与电极板呈延伸式连接的绝缘隔板(10)，在相邻的电极

板之间有与进口和出口连通的流道式的电解室(8)，位于两端的

各一块电极板与间隔式交替地输出正负极性的直流电源相联

接。适用于制备锅炉用软水，软化高铁、钙、铅的饮水，净化

处理游泳池水、印染工业污水、养鱼池水、造纸废水、城市生

活污水等，处理电镀废水并回收电镀废水中的金属、分解电镀

废水中的氰酸盐。

<REC>

<申请号>=CN200520094318.7

<名称>=恒温胶水泵

<申请（专利权）人>=沈阳航空工业学院

<发明（设计）人>=屈力刚;武文鑫

<申请日>=2005.12.12

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街52号

<摘要>=一种与贴标机配套使用的恒温胶水泵，它包括：

压力开关(3)，尤其是单向阀(8)与加热管(7)密封连接固定，加

热管(7)通过法兰(6)接通连接管(9)，连接管(9)经连接件(11)与汽

缸组(2)密封连接，汽缸组(2)上装有与其相通的气动换向阀(1)；

在连接管(9)与连接件(11)之间设有调整手柄(10)；智能温控调

节仪(4)通过胶管(5)与法兰(6)密封连接。特点：结构简单，操

作方便，成本低，效果好。便于维修维护，提高了使用寿命。

尤其是能够保证向贴标设备提供恒定温度的胶水，以保证胶水

维持在可流动的最佳状态，达到消耗量最低并且贴标的效果最

佳。应用广泛，除可用于啤酒及饮料行业的贴标机上外，还可

应用于印刷、造纸等行业。

<REC>

<申请号>=CN200520126008.9

<名称>=蒸汽喷箱

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=隋金明;郑丰林;李国顺

<申请日>=2005.12.15

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇华泰集团

<摘要>=本实用新型涉及一种蒸汽喷箱，特别适用于造纸

工业中纸张干燥、压光工艺中配套使用。其技术方案是：在并

行排列的数个箱体的上面平行排列一支或几支喷管，每支喷管

的上表面均匀分布着多个喷嘴，在每个箱体的低部分别连接有

蒸汽进入管和冷凝水排出管。在每根蒸汽进入管上分别连接有

控制阀后，汇集到汽水分离器。本实用新型的效果是解决了纸

张翘曲严重的问题，生产车速明显提高，提高了纸机的效率和

产品的质量标准。

<REC>

<申请号>=CN200520126009.3

<名称>=切边水针管道控制装置

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=刘庆田;魏立军;卜荣鹏

<申请日>=2005.12.15

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇华泰集团

<摘要>=本实用新型涉及造纸行业的一种切边水针管道

控制装置。其技术方案是：包括并联在柱塞泵上的引纸水针管

路和切边水针管路，以及分别安装在引纸水针管路和切边水针

管路上的自动阀，在切边水针管路上的自动阀前依次连接有蓄

能器和单向阀。本实用新型的效果是：当切边水针管路内的压

力降低至蓄能器内储存的压力时，蓄能器内的压力瞬间释放，

来补充切边水针管路所需求的压力，而单向阀有效的保证压力

释放向着切边水针的方向；当柱塞泵工作正常后，管路压力自

动给蓄能器补充压力备用，从而保证了整个系统工作的稳定

性，避免切边水针的断头现象发生，大大提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200520126014.4

<名称>=纸浆脱墨压力筛

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=张安钵;郭启程;李银河

<申请日>=2005.12.15

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇华泰集团公司

<摘要>=本实用新型涉及一种压力筛，特别适用于造纸工

业领域中纸浆脱墨生产线上三道精筛。其技术方案是：现有压

力筛外体主要包括主体和设置在主体上的进浆口、出浆口、排

渣口。本实用新型是在现有压力筛基础上，位于排渣口水平面

下方的主体上设有注水口，在主体顶部还设有排汽口。本实用

新型通过上述改进后有效降低了尾渣的排放量，节约浆料，解

决了排渣不好造成的糊筛问题。

<REC>

<申请号>=CN200520126015.9

<名称>=汽缸摆动控制装置

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=魏立军;毛春江;苏树亮

<申请日>=2005.12.15

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇驻地

<摘要>=本实用新型涉及一种汽缸摆动电路自动控制装

置，特别适用于造纸工业中毛布低压喷淋摆动换向阀的控制。

其技术方案是：在直流电源回路上并联两组支路，一路串联有

启动开关SB、并联的起点位置检测开关S1和触动开关K1、

最大行程位置检测开关S2、并联的自锁中间继电器K11和换

向阀控制继电器K22，另一路是触动开关K2串联电磁阀D，

其中起点位置检测开关S1设在汽缸内活塞行程起点端，最大

行程位置检测开关S2设在汽缸内活塞最大行程端。在电源回

路上还串联有分压电阻R和接地开关K。本实用新型改变了现

有机械或人工换向所存在的问题，提高了换向阀的使用周期，

保证了汽缸的正常工作，提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200720158351.0

<名称>=制浆造纸废水深度处理装置

<申请（专利权）人>=山东省环境保护科学研究设计院

<发明（设计）人>=刘勃;边兴玉;郎咏梅;洪卫;季华东;孟丽艳;郭少华;李艳梅;庄会栋

<申请日>=2007.12.07

<地址>=250013山东省济南市历下区历山路50号

<摘要>=本实用新型是一种废水处理装置，尤其是一种处理成本低廉的制浆造纸废水深度处理装置。装置组成主要包括：磁格栅1、储水池2、磁化器3、一级反应池4、二级反应池5、生物碳池6、过滤器7及脱色剂储池8组成，废水先后经过磁化处理、梯度反应系统、生物碳处理、过滤处理等过程。本实用新型的制浆造纸废水深度处理装置和现有技术相比，具有设计科学，自动化程度高，工艺技术先进，处理效果良好以及处理成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520079486.9

<名称>=热风定型机针板拉幅装置

<申请（专利权）人>=陕西晨曦科技发展有限公司

<发明（设计）人>=孙华祥

<申请日>=2005.10.10

<地址>=710016陕西省西安市北郊凤城一路御道华城A座903

<摘要>=本实用新型涉及一种为造纸用聚酯网热风定型

机而设计的针板拉幅装置，由设在定型机桥联架上的拉幅器和

分设在聚酯网两侧的左、右针板组成，左、右针板的基板外周

设置有环形导轨梁，在导轨梁轨道上毗接排设有多个可在电机

带动下通过传动链条沿导轨循环移动的针板小车，针板小车顶

面上装有双排挂针，设置在基板内侧边各针板小车上的挂针位

置均与聚酯网外侧的挂针孔对位配合，在两针板上对称设有四

个由汽缸控制的压网装置，其前端压网条可在汽缸控制下准确

地在针板小车双排挂针中间将网压下。本

实用新型的结构合理、易于操作，可有效地避免针板挂网不牢

靠和脱网现象的发生，确保网子的定型质量。

<REC>

<申请号>=CN200520130417.6

<名称>=一种空中物料输送线岔道

<申请（专利权）人>=田世忠

<发明（设计）人>=张勇;田世忠

<申请日>=2005.10.27

<地址>=066200河北省秦皇岛市山海关城南路3号楼1单元5号

<摘要>=本实用新型涉及一种空中物料输送线岔道。适用

于在机械制造装配生产线、电子行业生产线、化工、造纸等工

业领域中使用。它是由两部分组成的，一部分是固定的：在岔

芯框架上焊接直通岔芯框架的直轨道和弯轨道，在岔芯框架的

四角处安装限位装置及安装在岔芯框架上方的电器控制箱，一

部分是活动的：由两端通过连接板固定在一起的岔芯直轨道、

岔芯弯轨道，通过螺钉与岔芯轨道连接的四个水平导向轮、固

定在岔芯轨道上的四个承压轮，固定在岔芯框架上的电动推杆

的一端铰接在岔芯弯轨道上。优点：水平刚度好，自重轻，承

载小车运行阻力小，运行平稳，无噪音；由于安装水平导向轮

和承压轮，可以调节岔芯，保证岔芯轨道与直轨道、弯轨道对

接的准确度。

<REC>

<申请号>=CN200520145873.8

<名称>=保温反应罐

<申请（专利权）人>=张晓林;王嬴

<发明（设计）人>=张晓林;王嬴

<申请日>=2005.12.20

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区21号沈阳大学50号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种保温反应罐，是以大豆、棉

花秸秆及灌木枝条类为原料制备造纸木浆发明方法的配套使

用设备；包括罐体，其内设有搅拌器，下端设有排料口，并与

锥形阀相匹配，其外依次设有复合保温层和外壳；本实用新型

经试验证明有保温效果好，搅拌均匀利于浆料深化反应的均一

性，锥形阀开启关闭迅速，排料顺畅；能满足以大豆、棉花等

农作物秸秆和灌木枝条类为原料生产造纸木浆的方法的保温

深化反应的工序要求。

<REC>

<申请号>=CN200520145877.6

<名称>=植物纤维轧机

<申请（专利权）人>=张晓林;王嬴

<发明（设计）人>=张晓林;王嬴

<申请日>=2005.12.20

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区21号沈阳大学50号信箱

<摘要>=本实用新型植物纤维轧机涉及以大豆、棉花等农

作物秸秆和灌木枝条类为原料制备造纸木浆的必备设备，包括

电动机、减速器的输出端与齿轮箱内一对相啮合的齿轮中的一

个齿轮轴相连，两根齿轮轴的通过万向节传动轴分别与置于机

架上的两个的轧辊的轧辊轴相连；本实用新型通过试验证明有

完全满足以大豆、棉花秸秆及灌木枝条类为原料制备造纸木浆

的设计方法轧制植物纤维的要求，可将所述原料轧制成植物纤

维束，再经蒸煮、保温处理后的精轧，使物料成为达到造纸木

浆要求的纤维丝；连续生产效率高，性能稳定可靠，其结构紧

凑合理、简单操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200520145878.0

<名称>=常压加热反应罐

<申请（专利权）人>=张晓林;王嬴

<发明（设计）人>=张晓林;王嬴

<申请日>=2005.12.20

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区21号沈阳大学50号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种常压加热反应罐，是以大

豆、棉花秸秆及灌木枝条类为原料制备造纸木浆实用新型方法

的配套使用设备。包括罐体，其内设有中心搅拌器，下部一侧

设有进料口，另一侧上部设有排料口，其外周设有耐火材料层、

保温层，罐体与外周层之间的环形空腔为环状加热腔，上部设

有与加热源相通的加热介质进口，另一侧下部设有加热介质出

口；本实用新型由于在罐体内设有中心搅拌器，主轴上部设有

排料刮板，下端设有螺旋送料叶片，高温气体加热并与罐内物

料流动方向相反形逆向加热方式等一系列技术措施，并经试验

证明升温快热效率高，能满足以大豆、棉花等农作物秸秆和灌

木枝条类为原料生产造纸木浆的方法的蒸煮要求。

<REC>

<申请号>=CN200620093630.9

<名称>=洗草机

<申请（专利权）人>=李长江;

<发明（设计）人>=李长江

<申请日>=2006.10.12

<地址>=124124辽宁省盘锦市盘山县大荒乡三棵村四组

<摘要>=本实用新型属于造纸材料清洗机，特别涉及一种洗草机，这种洗草机由洗槽、通轴、推动叶、齿轮、减速机、支架、出料口、排水盒、排水口和压力轴承组成，其特殊之处是：洗槽倾斜的放在支架上，洗槽底部左侧有均匀的出水孔，右侧有出料口，洗槽底部的出水孔下端有排水盒，排水盒底部有排水口，本实用新型的有益效果是：洗草机动力小，流失草浆少，结构简单，维修量小，使用寿命长，具有上料功能，节省人力，能循环利用水源。

<REC>

<申请号>=CN200420099611.8

<名称>=双滚式固液分离器

<申请（专利权）人>=郑志强

<发明（设计）人>=郑志强

<申请日>=2004.12.28

<地址>=364000福建省龙岩市龙门镇赤水村中井路59号

<摘要>=本实用新型涉及一种双滚式固液分离器。它包括

二级分离器的螺杆转轴、挤压螺杆、过滤网槽、开有固体出口

的挤压筒、固定杆组成，它还包括一级分离器的分离筒转轴、

固液沉积槽、筛网分离筒、刮条、出液口、密封圈、筛网筒封

及其传动副、支架、变速箱、电动机组成；筛网分离筒头尾端

分设有密封圈和筛网筒封、圆周设有刮条；一端设有出液口的

固液沉积槽相对于分离筒下方设于支架；分离筒转轴设于分离

筒圆心线、头尾两端设于支架、头端还设有传动副，传动副连

接变速箱及其电动机；所述的分离筒转轴能与分离筒同步旋

转，分离的液体从出液口流出并自行清洗筛网，固体从固液沉

积槽边沿甩出落至二级分离器进一步分离。本实用新型具有固

液分离效果好、节水等优点，适于粪便、造纸浆液等需固液分

离的场所应用。

<REC>

<申请号>=CN01360424.4

<名称>=磨料带(C-Cross)

<申请（专利权）人>=KGS钻石集团

<发明（设计）人>=尚德罗;乔瓦尼;朱塞波;费罗纳托

<申请日>=2001.12.31

<地址>=瑞士刷得沈当妮工业区

<摘要>=1.本外观设计产品用于研磨、抛光硬及超

硬材料，象石材、玻璃、陶瓷及硬金属

等，应用在玻璃工业、石材、建筑、航

空宇宙、汽车及木材工业、造纸工业、

高精度的光学、电子、刀具及陶瓷工业

等。

2.本外观设计图案非天然形成，是将金刚

石磨料在基材上黏粘而成，设计的图案

是为了使研磨和抛光达到最好的效果及

提高效率。

3.本外观设计的产品四方连续且无限定的

边界，单面有磨料。

4.本外观设计产品可以黏贴在任何形状的

三维立体底材上应用。

5.省略后视图。

<REC>

<申请号>=CN01360999.8

<名称>=磨料带

<申请（专利权）人>=KGS钻石集团

<发明（设计）人>=尚德罗乔瓦尼朱塞波费罗纳托

<申请日>=2001.12.31

<地址>=瑞士刷得沈当妮工业区

<摘要>=1.本外观设计产品用于研磨、抛光硬及超硬材料，象石材、玻璃、陶瓷

及硬金属等，应用在玻璃工业、石材、建筑、航空宇宙、汽车及木材

工业、造纸工业、高精度的光学、电子、刀具及陶瓷工业等。

2.本外观设计图案非天然形成，是将金刚石磨料在基材上黏粘而成，设

计的图案是为了使研磨和抛光达到最好的效果及提高效率。

3.本外观设计的产品四方连续且无限定的边界，单面有磨料。

4.本外观设计产品可以黏贴在任何形状的三维立体底材上应用。

5.省略后视图。

<REC>

<申请号>=CN03352751.2

<名称>=延伸棒固定器

<申请（专利权）人>=BTG UMV涂层系统公司

<发明（设计）人>=托·埃里克森

<申请日>=2003.07.24

<地址>=瑞典赛夫勒

<摘要>=本外观设计产品为造纸时用来把持旋转

棒的固定器。