铁多金属矿

<REC>

<申请号>=CN200320113467.4

<名称>=新型液控立式盘辊磨粉机

<申请（专利权）人>=马胜钢

<发明（设计）人>=马胜钢;徐长白;李大磊;李良国;王运乾

<申请日>=2003.12.16

<地址>=450003河南省郑州市金水区司家庄西街4号院2号－5

<摘要>=本实用新型涉及一种磨粉机械装置，特别涉及一

种新型液控立式盘辊磨粉机，包括可转动的楔形盆状磨盘和三

个与磨盘内侧壁配合的设置在磨头上的磨辊，磨头通过摇臂与

机体铰接，磨盘和磨辊均连有同向驱动的独立动力源，其间存

在速度差；磨盘和磨辊之间设有可调节磨盘和磨辊之间间隙的

丝杆调节装置。该磨机能量利用率高，细粉率和细度均较高；

由于磨辊加载运动由液压系统控制，磨机工作时运动平稳、冲

击振动小、噪声低、机体寿命长。该机具有结构紧凑、功耗低、

产量大、磨粉细、效率高的特点，适用于金属矿或非金属矿等

高硬或粘、软物料的磨粉加工。

<REC>

<申请号>=CN96122130.5

<名称>=一种从金属矿中提取精矿粉的风力造矿机

<申请（专利权）人>=郑康平

<发明（设计）人>=郑康平

<申请日>=1996.11.17

<地址>=350007福建省福州市仓山区工农路29号

<摘要>=本发明涉及一种重法选矿工艺,适用于从低品位

金属矿中提取精矿粉并收集尾砂再利用而不造成任何污染。该

风选机由一台引风机提供循环风力,使矿粉进入筛分斗时在风

力吹送作用下比重不同的金属矿得到精选,与已有的重法,磁法

及浮法等选矿工艺相比,具有不用添加任何物料,占地小耗能低,

操作简便,直接收集尾料用于建材工业的特点,可广泛适用于任

何地域气候条件下的使用。

<REC>

<申请号>=CN91109480.6

<名称>=由废金属料中选出特定金属的分选方法

<申请（专利权）人>=峰安金属工业股份有限公司

<发明（设计）人>=吴德美

<申请日>=1991.10.10

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种由废金属料中选出特定金属的分选方法。

这种方法包括：筛选处理、第一分选处理及第二分选

处理等步骤，废金属料经由第一分选处理或第二分选

处理之后，再经洗涤、捡选及烘干等处理，便可选出特

定金属。这种方法是将金属矿粉与水各以适当比例

搅拌混合组成具有特定比重值的重质液，第一分选处

理及第二分选处理利用重质液与被分选的废金属料

不同的比重差异关系，将废金属中的特定金属分选

出。

<REC>

<申请号>=CN01128630.X

<名称>=一种从有色金属尾砂矿中选取有价金属精矿的方法

<申请（专利权）人>=黄查清

<发明（设计）人>=黄玄俊;黄英俊;黄安成;黄查清

<申请日>=2001.09.28

<地址>=412101湖南省株洲县白关镇大岭村

<摘要>=本发明涉及一种从有色金属尾砂矿中选取有价

金属精矿的方法;特别是从铜尾砂中或钨尾砂中选取有价金属

精矿的方法。特征是将有色金属原矿浮选后的或重选后尾砂矿

作为基料,利用摇床将尾砂矿中的有价金属矿料进行富集,再将

富集的有价金属矿料经常规浮选法或重选法使之达到商品精

矿要求。本发明运行成本低,充分回收有色金属尾砂矿中的有价

金属成份,变废为宝,达到创造经济效益的目的。

<REC>

<申请号>=CN90108513.8

<名称>=铸铁段在金属矿细磨中应用的技术

<申请（专利权）人>=昆明工学院

<发明（设计）人>=段希祥;杨志璤

<申请日>=1990.10.15

<地址>=650093云南省昆明市环城北路38号

<摘要>=铸铁段在金属矿细磨中的运用技术是一种金属

矿磨矿技术。采用由白口铁、灰口铁、废钢铁为原料铸成的截

头圆锥体作为磨机中的细磨介质，其在磨机中的充填

率为30～40％，介质尺寸因原料硬度，给矿粒度磨机

工作条件的不同经计算而得，再配以适当的磨机长径

比、转速率，给矿粒度等磨机技术条件，从而得到细磨

产品达到-200目的占75～90％，提高了磨机的技术

效率，降低了磨矿成本。为那些产出的矿石日趋贫

化、矿量日渐增多的金属矿山找到了一条提高经济效

益的途径。

<REC>

<申请号>=CN86103767

<名称>=白钨矿药剂处理电选除锡方法

<申请（专利权）人>=昆明工学院

<发明（设计）人>=张宗华;石道民;李世厚

<申请日>=1986.05.27

<地址>=云南省昆明市北环路38号

<摘要>=本发明公开了一种白钨矿药剂处理电选除锡方

法，适用于选矿厂分离钨锡金属矿。此法是在电选之

前对白钨矿用含钾、钠离子的工业用碱类药剂：氢氧

化钾或氢氧化钠、碳酸钠、无水碳酸钠等特别是用碳

酸氢钠进行搅拌处理，清水漂洗后，进行分级干燥分

级电选除锡，使钨精矿含锡量在0.2％(重量％)以

下。该法具有工艺简单可靠，产品性能指标符合要

求，既节能省电又可减少环境污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN95117062.7

<名称>=一种从复杂多金属矿中回收黑白钨矿的选矿方法

<申请（专利权）人>=北京矿冶研究总院

<发明（设计）人>=肖庆苏;李长根;康桂英;程新朝

<申请日>=1995.10.23

<地址>=100044北京市西直门外文兴街1号

<摘要>=本发明是一种从复杂多金属矿中回收黑白钨的

选矿方法。发明的特征在于先浮选铋钼硫化矿物后

的尾矿进行浮选黑白钨矿作业时采用添加(一定量)

亚硝基萃胲胺铵盐和乳化油酸，使浮选过程作业处于

自然pH值下进行选别，具有流程简短、钨回收率高、

减少药剂费用、尾矿水可直接排放等优点，可用于钨

矿的浮选作业。

<REC>

<申请号>=CN85102190

<名称>=连续离心选矿机

<申请（专利权）人>=昆明冶金研究所

<发明（设计）人>=蒋明志;易绍贤;陈金凤;陈一晴;陈青;宋萍

<申请日>=1985.04.01

<地址>=云南省昆明市园西路5号

<摘要>=连续离心选矿机，用于连续粗选或精选锡、钨、

钽、铌等金属矿物。主要包括一个内锥面有环形通

槽、外锥面有突起的多头螺旋的内转筒，一个锥度与

内转筒相同的外转筒。内、外转筒以一定差转速同向

旋转，在内、外转筒之间形成了与螺旋头数相等的多

条薄流膜分选溜槽。在离心力场中，低比重颗粒的尾

矿在薄流膜上层快速流向外转筒大头端排弃；沉积

在溜槽底部的粗精矿受溜槽侧壁的横向推赶和沿溜

槽方向的逆流搓动，重复精选后从外转筒小头端排

出，精矿富：集比可达15～20。。

<REC>

<申请号>=CN98119058.8

<名称>=利用金属矿的含镁含铁脉石生产氧化镁和铁红的方法

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=张文彬;全家顺;张惠琼

<申请日>=1998.10.10

<地址>=650093云南省昆明市一二·一大街文昌巷一号

<摘要>=利用金属矿的含镁含铁脉石生产氧化镁和铁红

的方法,是在金属矿石的选矿过程中,从伴生的含镁脉石含铁脉

石中生产氧化镁和铁红的矿冶及化工技术。金属矿石经碎矿磨

矿后,用硫酸浸出铁矿石中的含镁含铁脉石,使镁和铁分别以其

硫酸盐形式进入溶液。再用碳酸盐作添加剂沉淀提纯,产出铁盐

和镁盐。铁盐和镁盐经洗涤过滤后,经煅烧产出铁红和轻质氧化

镁。从而实现金属矿物与脉石矿物的综合利用,极少产或不产尾

矿。极大地提高了生产过程的综合效益,是一个一举数得的创新

工艺。

<REC>

<申请号>=CN99111440.X

<名称>=从碲多金属矿中提取精碲的工艺方法

<申请（专利权）人>=四川有色稀贵金属公司

<发明（设计）人>=杨百川;龙秀全;王荣利;刘一宁;刘平

<申请日>=1999.08.16

<地址>=625400四川省石棉县人大1楼

<摘要>=一种从碲多金属矿中提取精碲的工艺方法,包括

盐酸浸出矿石,浸出液用二氧化硫气体还原并沉淀出粗粉碲,该

粗碲粉与氧化剂在盐酸溶液中反应,得到中间产品TeO<SUB>2</SUB>,然后电解收集精碲产品。其中,盐酸浸出过程及还原工序所用氧化剂包括MnO<SUB>2</SUB>、HNO<SUB>3</SUB>、KClO<SUB>3</SUB>、NaClO<SUB>3</SUB>、KMnO<SUB>4</SUB>中的一种或几种的混合物,工艺流程简单,易于操作,无特殊设备需求,成本低,适宜工业化规模生产。

<REC>

<申请号>=CN95110218.4

<名称>=金属矿粉造粒(块)粘合剂

<申请（专利权）人>=盖州市有机化学厂

<发明（设计）人>=姜素香;白宜吉;王立帮

<申请日>=1995.05.08

<地址>=115200辽宁省盖州市南关民胜里

<摘要>=金属矿粉造粒(块)粘合剂，属于一种高分子聚合

物粘合剂。金属矿粉造粒(块)粘合剂由母液、单体、

交联剂、引发剂、中和剂和水配制成。母液为含多糖

结构的碳水化合物，如造纸苇浆红液，其固含量占总

量10-50％。单体为水溶性单体，如丙烯酸，占母液

总重量10-30％。交联剂，如甲叉基双丙烯酰胺，占

母液总量0.05-0.5％。引发剂，如过氧化氢占母液

总量0.05-1.0％。中和剂，如氢氧化钠，调解pH值

达到3-9。水相占总重量的40-70％。发明可用

于黑色和有色金属矿粉造粒，可提高造粒率和产品质

量，并能降低成本。

<REC>

<申请号>=CN02109011.4

<名称>=多功能百矿康体晶

<申请（专利权）人>=于宝山

<发明（设计）人>=于宝山;马春明;于靓

<申请日>=2002.01.08

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区先农坛路12号煤矿院物业公司

<摘要>=一种适用于利用多种天然矿物质组合康复人体

的多功能百矿康体晶,其特点是将一定量的玉屑、慈石、前寒武

纪变质热液型多金属矿、稀土矿、下元古代滨－浅海相含C、

S浅粒岩、食盐、云母经粉碎后混合、装袋后即为成品。本发

明是根据患者的目的,通过“烫”、“泡”、“洗”、“饮”、

“擦”、“搓”、“抹”、“揉”、“佩”、“带”、“裹”

等方法的使用,利用本发明本身良好的红外辐射效应以及生物

场和磁、热效应,及人体必需的多种微量元素通过人体皮肤细胞

膜的渗入与吸收达到调脏腑,舒经络,活元气。本发明具有暖腰

护肾、补肾壮阳裕宝、补肾滋阴裕豆、去寒养腹、活血、降脂、

降压、润肤养肌减肥轻身、护肤养心增白、清目醒脑黑发、祛

斑除皱、祛豆除瘢养颜等功能。

<REC>

<申请号>=CN200610048809.7

<名称>=恒温焙烧－水淬法选矿除硫、砷、磷、降硅的方法

<申请（专利权）人>=宁勤功

<发明（设计）人>=宁勤功

<申请日>=2006.11.09

<地址>=672600云南省大理市永平县水泄乡永平城德利丰矿业有限公司

<摘要>=本发明是一种恒温焙烧－水淬选矿除硫、砷、磷、

降硅的方法。其特征在于将原矿石破碎至0～2.5mm细度，分

级，进行恒温焙烧45～60分钟，焙烧时加入矿石量3～4‰的

辅助剂氟化钙，焙烧完成后直接进行水淬处理，达到金属和硅

水淬分离，再细碎至80－120目后，用磁选工艺和重选工艺将

金属矿和非有色金属分离，从而得到所需的有色金属精矿。本

发明的恒温焙烧－水淬选矿除硫、砷、磷、降硅的方法，除硫

能达0.064％，除磷能达0.082％，砷能达到0.013％，硫能降

低至0.1＜％，磷能降低至0.1＜％；砷降低至0.02＜％，硅能

降低18～25％。

<REC>

<申请号>=CN94101483.5

<名称>=大功率电测微机控制多路电极转换器

<申请（专利权）人>=地质矿产部机械电子研究所

<发明（设计）人>=李志武;周燕云

<申请日>=1994.03.03

<地址>=101149北京市259信箱

<摘要>=大功率电测微机控制多路电极转换器属地球物

理电法勘探专用设备。特点是在分离式结构、串行电

缆和分布控制法的基础上，加大各开关盒中发送电极

转换控制信号的驱动能力和对应模拟电子开关的功

率容量，并且将发送电缆单独分出；使得本装置既能

作高密度电阻率测量和常规电法勘探长测线的数据

采集；还能应用于石油、天然气、金属矿等领域的深层

大功率勘探中作为电磁勘探系统中的发送(发射)与

接收的控制转接装置。

<REC>

<申请号>=CN96119824.9

<名称>=等离子体冶炼难熔金属的方法和装置

<申请（专利权）人>=中国科学院力学研究所

<发明（设计）人>=曹永仙;徐永香;高连让;赵素琴

<申请日>=1996.09.18

<地址>=100080北京市海淀区中关村路15号

<摘要>=一种采用交流等离子体炉冶炼难熔金属合金的

方法及冶炼装置。采用制炉料球、干燥、等离子体炉冶炼三步

骤冶炼难熔金属,冶炼装置为等离子体炉,等离子体炉内设置三

根圆周上120°间隔的斜插式石墨电极,炉内注入可产生等离

子体的工质,利用电弧加热投入的炉料球,使炉料球内的碳与工

质产生的等离子体与炉料球内的矿料进行冶炼还原反应,生成

难熔金属合金,对矿料、焦炭无严格要求,矿料利用率高、生产

成本低、效率高。

<REC>

<申请号>=CN200610047720.9

<名称>=纯氧煤气高炉炼铁工艺和设备

<申请（专利权）人>=沈阳东方钢铁有限公司

<发明（设计）人>=周久乐

<申请日>=2006.09.12

<地址>=110141辽宁省沈阳市经济技术开发区星海路

<摘要>=纯氧煤气高炉炼铁工艺和设备，其工艺过程为，

将由球团矿、碱性烧结矿、焦炭、熔剂构成的矿料从炉顶送入

高炉中，其中每吨铁配焦炭170－200kg；向高炉中同时鼓入纯

氧，纯氧的用量为每吨铁水120－

200Nm<SUP>3</SUP>；同时向高炉中鼓入经小

球式煤气热风炉加压预热的煤气对金属矿进行还原，加压预热

的煤气温度为900℃－1150℃，煤气压力为0.1－0.6MPa；还

原产生的煤气经除尘系统进行净化降温，通过管道送至余压发

电装置，进行再利用，然后回收至煤气罐或直接循环使用。本

发明采用上述工艺后，高炉的生产率大幅度提高，高炉的利用

系数可达6－8吨铁/m<SUP>3</SUP>·D，熔

剂消耗量减小2/3，渣量减小2/3，每吨铁综合消耗可达到

492kgCE/t，炉顶煤气可回收发电。

<REC>

<申请号>=CN200710177205.7

<名称>=一种金属矿湿法脱砷方法

<申请（专利权）人>=中国地质科学院矿产综合利用研究所;

<发明（设计）人>=朱昌洛;熊述请

<申请日>=2007.11.12

<地址>=610041四川省成都市二环路南三段5号

<摘要>=本发明提供一种金属矿湿法脱砷方法，该方法利用低价砷具有还原性、砷的氧化物是砷酸酐的化学特性，设置氧化焙烧，捕集剂捕集、水或碱性液浸出的特殊工艺，实现砷与金属分离。该湿法脱砷工艺，优化了生产环境，有利于环保，且其设备投资小，工艺操作简便。

<REC>

<申请号>=CN200610085200.7

<名称>=一种抑制沙尘悬浮、沙粒流动的方法

<申请（专利权）人>=李福德;

<发明（设计）人>=李福德

<申请日>=2006.05.30

<地址>=570313海南省海口市疏港一横路30号梦幻园D栋2005室

<摘要>=本发明涉及防沙、治沙领域，尤其是提供一种削弱沙尘悬浮上升能力、抑制沙粒流动、降低沙尘暴发生几率的方法。其特征在于，将导电纤维14/短金属丝16及含有金属丝/导电纤维的导电短纱线18等具有导电性的物体按有效密度投放、抛洒于荒漠化、沙漠化地区；将金属形材/线材/表层含有良好导电性的材料制成立体网状物，排布于荒漠化、沙漠化靠近风源的区域；相应中和或减少因大风、气旋或电场所致的沙尘/沙粒摩擦或碰撞产生的显性电荷，抑制因静电现象对沙尘/沙粒摩擦系数的削减，尽量维持沙尘/沙粒重力作用下的相对位置关系，从而降低沙尘/沙粒的悬浮、流动能力。本发明以削弱沙尘/沙粒间排斥、离散及沙尘悬浮能力的方式，弱化风/气旋/电场对沙尘/沙粒的作用力，利于从根源上解决治沙问题。

<REC>

<申请号>=CN02128022.3

<名称>=改进型圆床分选机及其重选工艺

<申请（专利权）人>=李钱江

<发明（设计）人>=李钱江

<申请日>=2002.12.09

<地址>=661000云南省个旧市紫竹园3幢二单元602号

<摘要>=本发明是一种改进型圆床分选机及其重选工艺，

分选机有圆床、电机、回旋装置、机座和吊绳，机座由三根吊

绳隐藏地吊挂于圆床下面的脚架上，圆床由其圆环跑道支承在

机座上的三个滚轮上，作转动及回旋运动，两个滚轮为主动轮，

圆床表面是钢筋混凝土填充层。圆床分选机与摇床组成联合重

选工艺。本发明较之现有技术，改善了结构、扩大了处理能力、

提高了工作稳定性、节省了钢材，降低了成本，安全可靠，工

艺适应能力强，应用范围广，可广泛用于铁、钛、锡、钨等金

属矿的选矿，特别是尾矿再选。

<REC>

<申请号>=CN86105892

<名称>=稀土金属矿石的处理方法

<申请（专利权）人>=罗纳·布郎克公司化学部

<发明（设计）人>=弗里德里克·法布里;简·保罗·托格尼特;克劳德·马格尼尔

<申请日>=1986.09.09

<地址>=法国库伯瓦92400

<摘要>=本发明的目标是提供用浓碱金属氢氧化物水溶

液处理稀土金属矿的方法，以便以其氢氧化物的形

式回收稀土金属，其特点是，在恒定压力和100℃至

220℃温度下，搅拌处理矿石，使用的碱金属氢氧化

物的量为氢氧化钠/矿石的重量比低于1且高于或等

于0.5，或者氢氧化钾/矿石的重量比低于1.4且高于

或等于0.7。

<REC>

<申请号>=CN89105748.X

<名称>=周期式、振动高梯度磁选机及分选瓷泥的工艺

<申请（专利权）人>=湖南省醴陵市瓷土研究所;中南工业大学

<发明（设计）人>=彭世英;文南;全自生;曹卓旺;颜爱德;刘树贻

<申请日>=1989.07.27

<地址>=412200湖南省醴陵市

<摘要>=一种周期式、振动高梯度磁选机及分选瓷泥的工

艺，是在周期式高梯度磁选机上装设一套与分选罐相

连的振动系统和一套脉动水装置，并采用包括进浆分

选、回浆、清洗分选介质、排除尾料的分选瓷泥的工

艺。本发明适于细粒物料如瓷泥、稀土金属矿料的产

业分选、提纯，当分选瓷泥时，可除掉Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>30

70％，以及钛、锰等弱磁性矿物，可提高精料产率5～

10％，节省分选时间30％以上，磁性物料富集率提高

50％以上。因此具有显著的社会经济效益。

<REC>

<申请号>=CN89108818.0

<名称>=改性硅灰石粉的制做工艺

<申请（专利权）人>=中国非金属矿工业总公司梨树硅灰石矿业公司

<发明（设计）人>=崔风山;何健夫

<申请日>=1989.11.24

<地址>=136502吉林省梨树县郭家店南大顶山

<摘要>=本发明涉及的是非金属矿硅灰石的改性加工处

理工艺过程。其主要过程为：配料、水浸、加温搅拌、

过滤水洗、烘干、粉碎。具有工艺简单，原材料消耗

少，加工费用低等特点，得到的改性硅灰石粉在

CO4—<SUB>2</SUB><SUP>42</SUP>白色醇酸磁漆和其它浅色漆中可替代10～

30％的钛白粉。

<REC>

<申请号>=CN93103800.6

<名称>=微粉振动磁选方法与装置

<申请（专利权）人>=李勇军

<发明（设计）人>=李勇军

<申请日>=1993.04.01

<地址>=726000陕西省商州市化工部六五八所

<摘要>=本发明是一种微粉振动磁选方法与装置。其方

法是采用振动运动和用强磁场磁块为磁力源，对磁性

物和非磁性物进行分离，这时微粒铁形成链结，使被

运动中的磁块在强磁场作用下自动吸出；其装置由进

出料部分、料盘部分、磁盘驱动部分和振动部分及底

座结构而成。本发明方法合理，结构简单，除铁效率

高，既可干选，又可水选，体积小，耗能低，是非金属矿

及其它选矿行业在磁选中较为理想的设备。

<REC>

<申请号>=CN94101439.8

<名称>=尾矿制彩色装饰砖

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=沈兴;沈朴

<申请日>=1994.02.24

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明属于建筑材料及固体废物利用领域，直接

利用各种金属选矿尾矿作填充料，特别是用铁尾矿和

金属矿，以镁质水泥作胶凝剂，制作彩色装饰砖。采

取了针对尾矿不同组成的特点，进行有选择性的镁质

水泥的阴、阳离子改性；以注型和压型两种工艺方式

制砖；恒温空气养护固化和彩砖表面涂层处理等措

施，使彩砖的力学性能达到或接近于硅酸盐水泥水磨

石和瓷砖的性能。是一种理想的新型实用的替代

品。不仅可以综合利用尾矿，减少污染，改善环境，而

且具有较高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN94107331.9

<名称>=煤粉带式球团焙烧装置及方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部钢铁研究总院

<发明（设计）人>=任志国

<申请日>=1994.07.04

<地址>=100081北京市学院南路76号

<摘要>=一种煤粉带式球团焙烧装置及方法，特别适用于

铁精矿粉及其它金属矿粉生产氧化球团矿。它由生

球团制备系统、球团焙烧系统、煤粉制备与配送系统

三部分组成。其特点是：1、焙烧炉采用顶部燃烧供热

方式，2、焙烧燃料全部采用煤粉，3、球团焙烧过程各

段全采用抽风方式，4、焙烧系统采用生球团预热器。

本发明的优点在于：解决了球团料层过湿破坏问题，

避免了球团料层局部过熔现象，降低了生产成本，提

高了球团矿焙烧质量，简化了设备。

<REC>

<申请号>=CN94110823.6

<名称>=一种阴离子型捕收剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=林详辉;路平;陈让怀;陈洁;马星

<申请日>=1994.01.19

<地址>=410012湖南省长沙市河西左家垅

<摘要>=本发明的阴离子型捕收剂是以塔尔油为主体的

油料作原料，在室温～150℃条件下，通过添加适量

含铁、铝、硅的复合催化剂，经氯化、氧化等反应后，加

工改性而得到的一种成分为脂肪酸和松脂酸的衍生

物及其它成分的混合物。主要应用于冶金工业选矿

厂的矿石浮选。它比目前使用的阳离子型胺类捕收

剂和阴离子型脂肪酸类捕收剂具有更好的选矿效果，

该药剂不仅适用于铁矿，同时也适用于许多其它金属

矿和非金属矿选矿。

<REC>

<申请号>=CN95111342.9

<名称>=一种中低温焙烧炉窑

<申请（专利权）人>=刘友孟

<发明（设计）人>=刘友孟;刘延仲

<申请日>=1995.04.25

<地址>=618200四川省绵竹县城关茶盘街100号付3号

<摘要>=本发明涉及一种中低温焙烧炉窑，由窑基、窑体、

出料门、风机及烟道组成，窑体两端的窑壁呈圆弧形，

前后壁上开有出料门，窑体底安装有分风道，分风道

由均匀分布的隔墙构成，隔墙与风道平行，分风道上

设置有均匀间隙结构的布风板。本发明具有建窑费

用低(不足轮窑及隧道窑的1％)。烧成面积大，强度

高，质量高且波动幅度小，便于操作和维修等优点，特

别适合于硫磷铝锶矿焙烧制肥，水泥熟料焙烧及金属

矿末的烧结。

<REC>

<申请号>=CN96116373.9

<名称>=水性多功能仿真造型涂料

<申请（专利权）人>=岑志伟

<发明（设计）人>=岑志伟

<申请日>=1996.05.28

<地址>=200061上海市普陀区宜川三村59号102室

<摘要>=本发明涉及一种多功能仿真造型涂料的其生产

方法,包括将基料和填料混合制成,其特征在于所述的基料中包

括定型剂硼酸钠和缓凝剂木质素。制成的涂料在施用后,可保持

仿花岗石型、仿绒石或仿皮革型、仿竹纹型和仿金属矿型的图

案。

<REC>

<申请号>=CN97105375.8

<名称>=硫精矿粉和含硫尾矿砂制块炼硫

<申请（专利权）人>=鲜荣忠

<发明（设计）人>=鲜荣忠

<申请日>=1997.07.11

<地址>=650034云南省昆明市气象路王家坝23号云南省环境科学研究所

<摘要>=本发明涉及硫精矿粉和含硫尾矿砂制块炼硫,是

将金属矿选矿厂遗留的硫精矿粉和含硫尾矿砂粘结成块,干燥

后投入炼硫炉冶炼硫磺,硫回收率达55～70%,硫磺质量达国家

一级品标准。炼硫炉渣含铁和其他金属量相应提高,再次开发有

较高的价值。

<REC>

<申请号>=CN97111059.X

<名称>=空心玻璃微珠反光路缘石

<申请（专利权）人>=张永明;李峋;宋嘉相

<发明（设计）人>=张永明;李峋;宋嘉相

<申请日>=1997.05.29

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区松花江东街9号

<摘要>=一种空心玻璃微珠反光路缘石,是将水泥、空心玻

璃微珠、骨料、附料按科学配比,加水混合搅拌定型制造而成。

原材料配方是:空心玻璃微珠占水泥用量的35%—55%;水泥和

空心玻璃微珠占骨料用量的25%—35%;附料占骨料、

水泥和空心玻璃微珠用量的10%—20%;骨料是指粹石、黄

砂。附料指少量金属矿粉和微量木质钙等。少量非金属矿粉,

如:硅精粉等。该产品主用工业废料,原材料来源广,生产成本低,

性能优异,实用性强,市场广阔。具有显著的经济效益、社会效

益和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN98112670.7

<名称>=铅锌矿的全湿法预处理方法

<申请（专利权）人>=刘帅安

<发明（设计）人>=刘帅安

<申请日>=1998.10.09

<地址>=412005湖南省株洲市建设北路湘江氮肥厂单醇车间

<摘要>=铅锌矿的全湿法预处理方法涉及金属矿的湿法

处理。本发明以铅锌矿为原料,用稀硝酸为浸取液,用氨水中和,

通过pH的调节,进行分段沉淀,除去杂质,得到铅锌的氢氧化物

沉淀,然后用稀硫酸、盐酸或过量的氨水分离出铅与锌;本发明

的处理方法不仅能耗低、环境污染少,可以一并提取出铅与锌,

铅锌的浸出率可达90%以上,因此适合于低品位的铅锌矿的预

处理,是一种具有较好经济效益和社会效益的铅锌矿预处理方

法,适合矿区和冶炼厂应用。

<REC>

<申请号>=CN99114855.X

<名称>=砂金矿力选设备

<申请（专利权）人>=张承东

<发明（设计）人>=张承东

<申请日>=1999.05.07

<地址>=650118云南省昆明市棕树营705研究所

<摘要>=本发明是一种砂金矿力选设备。其特征在于由选

矿用的分离釜、和真空蒸馏机组组成。分离釜结构特征是传动

轴掏空,把混汞杯、整流顶、整流顶基座、精选叶轮、精选斗和混

汞筒等都装配在轴内的空腔中,传动轴下端的空腔和联接法兰内空

腔组合成储存水银和金沙的储仓。本发明只选一次便可拿到不含

泥沙和贱金属矿沙的合质金,能选出难选的片状金和细微金,并使

选矿流程和选矿周期大大缩短,选矿成本大大降低。对单体金的回

收率和产金量约可达到现有生产线的两倍以上。具有体积小,重

量轻,自动化程度高,用工少,能耗低等优点。

<REC>

<申请号>=CN03135719.9

<名称>=电吸附找矿方法

<申请（专利权）人>=桂林矿产地质研究院

<发明（设计）人>=周奇明;赖锦秋;黄华鸾

<申请日>=2003.08.27

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市辅星路2号矿产地质研究院

<摘要>=本发明公开了一种电吸附找金属矿和油气矿的

方法。它是将采集的样品，放入电吸附仪器，加入助剂和吸收

介质，然后在吸附仪器内插入电极通直流电进行电吸附，提取

在后生地球化学作用下从深部矿体带运移到地表并被土壤所

吸附的成矿元素和伴生元素，然后，对这些元素成分进行分析

测试，通过计算机编制电吸附异常图，根据异常图结合异常模

式进行综合判断，确定有矿体或无矿体的位置。这种找矿方法

设备简单，成本低，工作效率高，探测深度大，干扰因素少，

质量容易控制、找矿效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN02159510.0

<名称>=一种新型磨球的平砧拔长－成形方法

<申请（专利权）人>=北京金相恒业科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李晋敏

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100011北京市东城区安德路丙61号金海洋饭店318室

<摘要>=本发明公开了属于研磨材料制备的一种新型磨

球的平砧拔长－成形方法。是以在铁基材料中加入铬、碳、钼、

钒、锰、硅、稀土等合金元素的铁基高铬高碳合金作为原料，

经过熔炼、浇铸、下料，平砧拔长－成形塑性变形工艺，锻成

磨球再经过锻后处理，即得到球径φ30～140mm的各类磨球，

其椭圆度小于3mm，冲击韧度达到10焦耳/cm<SUP>2</SUP>以上，碎球率不大于0.35％，广泛应用于铁、金、铝、铜等金属矿粉及磨制煤、石英、显微硬度不大于1000Hv的各类陶瓷粉及其它非金属矿粉。

<REC>

<申请号>=CN02159509.7

<名称>=一种新型磨球的热塑性镦粗－成形方法

<申请（专利权）人>=北京金相恒业科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李晋敏

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100011北京市东城区安德路丙61号金海洋饭店318室

<摘要>=本发明公开了属于研磨材料制备的一种新型磨

球的热塑性镦粗－成形方法。是以在铁基材料中加入铬、碳、

钼、钒、锰、硅、稀土及其合金元素的铁基高铬高碳合金作为

原料，经过熔炼、浇铸、下料，热塑性镦粗锻造－成形工艺，

锻成磨球再经过锻后处理，即得到球径φ30～140mm的各类磨

球，其椭圆度小于3mm，冲击韧度达到10焦耳/cm<SUP>2</SUP>以上，碎球率不大于0.35％，广泛应用于铁、金、铝、铜等金属矿粉及磨制煤、石英、显微硬度不大于1000Hv的各类陶瓷粉及其它非金属矿粉。

<REC>

<申请号>=CN200810068888.7

<名称>=地下采矿三维仿真模型的制作方法

<申请（专利权）人>=杨小平;于蘋

<发明（设计）人>=杨小平;于蘋

<申请日>=2008.08.28

<地址>=550004贵州省贵阳市云岩区桑园巷1号12楼2号

<摘要>=一种地下采矿三维仿真模型的制作方法，属于矿山三维模型的制作，它采用模块式三维结构，将某一特定矿山的地形、地貌、地质构造、各生产系统做成相应的模块，并有机地组合成立体模型，选用透明、半透明、非透明的方式，采取水平式、铅垂式、倾斜式、局部掏空式的形式，按照一定比例做成相应三维模块，采用上下揭盖式、水平对接式、斜面搭接式、局部移出式的方法，将各功能模块有机组成一整体模型，本发明能够全面、直观、清晰、准确地反映井田范围内的地形、地貌、地质构造，井上、井下各生产系统的相互关系及空间相对位置，适用于煤矿、金属矿、非金属矿地下开采的矿井开拓、安全生产管理、安全生产技术培训。

<REC>

<申请号>=CN98808194.6

<名称>=从硫化物矿石材料中氯化物辅助湿法冶金萃取铜

<申请（专利权）人>=康明柯工程服务有限公司

<发明（设计）人>=D·L·琼斯

<申请日>=1998.08.14

<地址>=加拿大温哥华

<摘要>=一种从硫化物矿石或精矿中萃取铜的方法,它包

括下列步骤:在氧气和含卤化物和硫酸根离子的酸溶液的存在

下加压氧化矿石或精矿,形成加压氧化的淤浆;对该淤浆进行液/

固分离,形成加压氧化的滤液和含不溶的碱式金属矿酸盐的固

体残余物;用酸性硫酸盐溶液第二次浸提所述的碱式金属硫酸

盐,以溶解所述碱式金属盐,形成溶液中含金属硫酸盐(如硫酸铜)

的浸提液和固体残余物;从所述固体残余物中分离所述浸提液

对所述浸提液进行溶剂萃取,形成金属浓缩液和金属萃余液;以

及至少将部分萃余液循环至加压氧化步骤。

<REC>

<申请号>=CN200380104608.9

<名称>=等离子体辅助熔炼

<申请（专利权）人>=达纳公司

<发明（设计）人>=S·库马尔;D·库马尔

<申请日>=2003.12.04

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种等离子体辅助熔炼的装置和方法。在一个实

施例中，等离子体辅助熔炼方法包括：(1)将固体添加入熔炼区

域；(2)这样在腔中形成等离子体，在存在等离子体催化剂的情

况下，对气体施加电磁辐射，所述辐射的频率小于约333GHz，

其中所述腔具有壁；(3)将所述等离子体维持在所述腔中，从而

来自所述等离子体的能量通过所述壁进入所述熔炼区域，并将

所述固体熔化成液体；以及(4)收集所述液体。根据本发明可以

熔炼的固体包括例如金属矿和废金属的金属。本发明还提供了

各种等离子体催化剂。

<REC>

<申请号>=CN99242830.0

<名称>=翻板式金属矿粉培烧炉

<申请（专利权）人>=麻红宇

<发明（设计）人>=麻红宇

<申请日>=1999.09.08

<地址>=130012吉林省长春市湖光路32号

<摘要>=本实用新型公开了一种翻板式金属矿粉培烧炉,

通过在培烧室5内设置一定数量的托板6,托板6在链条碰块3

的推动下,依次翻转,使金属矿粉不断从上一托板6均匀缓慢的

散落在下一托板6上,使金属矿粉在培烧室内,均匀受热充分氧

化,有效地清除As、S、C等有害物质。同时由于本实用新型是

直接对金属矿粉进行培烧,因此省去了培烧前制球和培烧后粉

碎二道工序,从而降低成本,减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN96233590.8

<名称>=金属矿粉对辊机

<申请（专利权）人>=左会才

<发明（设计）人>=左会才

<申请日>=1996.08.15

<地址>=614801四川省乐山市五通桥区牛华镇共和街155号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于粉碎有色金属矿粉的

机械,它由机架,进料斗,电动机,减速箱,联轴器及出料口组成,特

征是在进料斗下方设置有主、副辊筒,两只辊筒前端分别装有齿

轮并通过齿轮使两只辊筒相对逆向转动,滚压矿粉。该机体积

小、结构紧凑、价格低、生产效率高,操作方便、安全,适于投

资规模较小的有色金属矿使用。

<REC>

<申请号>=CN92224250.X

<名称>=矿用液压组合式支护装置

<申请（专利权）人>=云南锡业公司研究所

<发明（设计）人>=周宏;别丽华

<申请日>=1992.05.30

<地址>=云南省个旧市五一路

<摘要>=本实用新型是一种用于金属矿山地下开采中对

巷道和采场顶板危岩进行支护的装置，它由一个手动

液压油缸和两根直径不同的带齿爪的上、下柱等部件

组成一体的独立液压支柱，铰接杆顶梁，铰接杆横梁

和斜撑组成组合式液压支护装置，可实现对巷道顶板

危岩的单点支撑和一段巷道顶板危岩的支撑，保证了

地下采矿作业人员的安全，设备重量轻，操作方便，较

木质支柱支护重复利用率高，不需要配套的动力装

置，液压泵站等辅助设备。

<REC>

<申请号>=CN94237030.9

<名称>=高效多功能理疗器

<申请（专利权）人>=李兆

<发明（设计）人>=李兆

<申请日>=1994.04.05

<地址>=413001湖南省益阳市五一东路县印刷厂张丽鲜转

<摘要>=本实用新型属于一种医疗器具的高效多功能理

疗器，它由电弧室(1)、散热罩(2)、后仓室(5)、电控箱

(6)、升降杆(11)、仪器座(13)几部件构成台式理疗

器，电弧室(1)为金属制成喇叭状，内安装电弧药棒

(19)，受电控箱控制，它集热、光、药三疗为一体，对患

部进行理疗，效果安全可靠、适用范围广、投资少、见

效快、效益高。

<REC>

<申请号>=CN86206446

<名称>=中心定位传动下隔膜圆型跳汰机

<申请（专利权）人>=冶金部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=孟庆丰;吴希明

<申请日>=1986.08.30

<地址>=湖南省长沙市左家垅六十七号信箱

<摘要>=适合于有色金属矿、黑色金属矿和砂矿重力分

选的中心定位传动下隔膜圆型跳汰机，采用弹性运

动和机械运动相结合的定位导向传动方式和中心大

面积布料的圆型分选槽。它具有冲程系数大、松散

力强、上流均匀、耗水量小、入选粒度范围宽，处

理量大等优点而将获得广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN87215664

<名称>=便启式封闭溜槽

<申请（专利权）人>=江苏省南通市柳新煤矿

<发明（设计）人>=邹益勤;仲崇明;季强

<申请日>=1987.11.14

<地址>=江苏省徐州市西北郊柳新煤矿

<摘要>=本实用新型提供了一种“便启式封闭溜槽”。它

由矩形混凝土槽体、活动盖板和平搪瓷溜板组成。具

有开启方便、不易堵塞、处理堵塞安全、迅速，溜槽坚

固耐用，安装、更换简便，且能做到一巷三用(溜煤、进

风、行人)等优点。是煤矿、金属矿中矿物自溜运输的

一种理想溜槽。

<REC>

<申请号>=CN99227126.6

<名称>=金属矿用重型圆盘真空过滤机

<申请（专利权）人>=冶金工业部马鞍山矿山研究院

<发明（设计）人>=毛星蕴;李书会;陈维辉;邵和平;杜进军;常前发;姜立新;祁熙谦;凌彤

<申请日>=1999.01.15

<地址>=243004安徽省马鞍山市湖北路9号毛星蕴转

<摘要>=本实用新型公开了一种金属矿用重型圆盘真空

过滤机,它含有槽体(19)、主轴(21)及其传动装置、滤盘总成

(22)、分配盘(20)、浆体搅拌装置(23)。主轴(21)为中央空心轴,

所述浆体搅拌装置(23)由调速电动机及其传动机构、搅拌轴及

安装在搅拌轴上面的搅拌叶轮、轴端密封构成;在滤扇总成(22)

之滤扇表面的沟槽内设有一组滤液通孔。本实用新型具有搅拌

能力强、槽内浆体浓度均匀、不沉集、滤孔不易堵塞、过滤效

率高、整机强度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN00258860.9

<名称>=石墨矿新型电磁分选设备

<申请（专利权）人>=梁道明;朝戈

<发明（设计）人>=梁道明;朝戈;王克成

<申请日>=2000.10.17

<地址>=010021内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古大学20号楼29号

<摘要>=本实用新型属于矿石的处理领域,具体说是涉及

一种石墨矿新型电磁分选设备,是采用由电分选装置,磁分选装

置两部无水分选装置完成,能适应各类石墨矿的分选,对工业石

墨矿废料可以回收,对未达到出厂标准的石墨粗精矿可以提纯,

解决了现有石墨矿分选中存在的水污染和化学药剂污染的难

题,结构简单、成本低,设备自动化程度高、节省人力,运行费用

小,是各石墨矿金属矿及其他非金属矿可选的一种理想的设

备。

<REC>

<申请号>=CN02203090.5

<名称>=一种处理弱磁性超细粉末物料的磁选机强磁力辊

<申请（专利权）人>=北京欣博通石油化工设备有限公司

<发明（设计）人>=顾春来;郑卫平;祖军;赵岚

<申请日>=2002.02.09

<地址>=100083北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1707号

<摘要>=本实用新型涉及一种处理弱磁性超细粉末物料

的磁选机强磁力辊。该磁选机强磁力辊工作磁感应强度(B值)

可达10000－20000高斯，磁感应强度梯度(gradB)可达100000

高斯/厘米。超过目前已见报导的永磁式磁选机的最上限指标。

本实用新型采用开放气隙磁路设计，由稀土永磁强磁环和高导

磁材料轭片，按照永磁排斥状态聚磁原理所组成。用此强磁力

辊为核心，可以构成干式带式磁选机，干式筒式磁选机和湿式

筒式高梯度磁选机。本实用新型可以用于低磁化率(弱磁性)的

金属矿的富集，尤其是有色金属矿的富集，非金属矿和各种含

有弱磁性杂质的物料的提纯，尤其适宜处理粒度为30～100微

米，弱磁性物含量为3000～20000毫克/升的超细物料的提纯作

业。

<REC>

<申请号>=CN02222160.3

<名称>=水能分离器

<申请（专利权）人>=刘世云

<发明（设计）人>=刘世云

<申请日>=2002.04.05

<地址>=554300贵州省铜仁地区供电局李新村转

<摘要>=本实用新型是一种水能分离器，2个以上分离器

相互之间连通构成分离装置，进料管连通分离装置的进口，分

离装置的上端连接有废水管，分离装置的下端连接金属回收

管，进水管连接在分离器的下端，分离器为容器、安装有挡水

板，与现有技术相比：本实用新型能够从金属含量极低的金属

矿中提取金属，也能够从已经分离冶炼的尾渣中提取残存的金

属，它的结构构成简单、合理，充分利用水能的力量及金属与

水之间比重不同的原理，将矿石或矿渣制成浆，对浆进行冲洗，

金属的比重大，沉淀在分离装置下方，水则从分离装置上方流

走。

<REC>

<申请号>=CN200620147226.5

<名称>=立式磨

<申请（专利权）人>=夏纪勇;

<发明（设计）人>=夏纪勇

<申请日>=2006.12.25

<地址>=417500湖南省长沙市东二环一段902号天心丽城7－1105

<摘要>=本实用新型公开了一种立式磨，其包括进料口，出料口，传动轮，主轴，轴承座，撒料盘，动粉磨体，粉磨体，机壳，所述轴承座位于机器的上部，进料口设于轴承座上，轴承座上的下料通孔与进料口内孔连通，所述主轴通过轴承装在轴承座上，动粉磨体安装在主轴上，粉磨体设于机壳上，在轴承座与撒料盘间设置使物料均匀分布的物料通道，所述轴承座下料通孔相对主轴的外侧设凸台或/和挡料圈或/和轴承座的下平面形状为中间高四周低，所述撒料盘上分布有二根或二根以上的布料筋。本实用新型粉磨效率提高，机器振动小，故障少，运转率高，适用于金属矿、非金属矿、能源、冶金、化工、新型材料等行业各种物料的干法粉磨，也适合于湿法粉磨。

<REC>

<申请号>=CN87206402

<名称>=钢丝绳锚杆

<申请（专利权）人>=中国矿业学院;南通市柳新科矿

<发明（设计）人>=荣际凯;邹益勤;郑建礼;朱建中;潭宝华;芦生元

<申请日>=1987.04.17

<地址>=江苏省徐州市南郊

<摘要>=本实用新型提供了一种具备初锚固力，快速有

效锚固的钢丝绳锚杆。这种钢丝绳锚杆两端的端头

阻挡块和钢丝绳连接螺钉与钢丝绳采用圆钢上打

孔，形成空心管插入钢丝绳冷压的方法连接。是煤

矿、金属矿、铁路、水电、军事工程中巷道和井筒

围岩支护的一种理想锚杆。

<REC>

<申请号>=CN87206403

<名称>=拔钎机

<申请（专利权）人>=中国矿业学院

<发明（设计）人>=侯尚武;荣际凯

<申请日>=1987.04.17

<地址>=江苏省徐州市南郊

<摘要>=本实用新型提供一种能快速而有效地拔出卡死

在岩石中的钢钎的拔钎机，它特别适用于煤矿、金属

矿、铁路、水电、军事工程中的岩石井巷工程或其他建

筑工程中。拔钎机由夹具部分和丝杠顶出部分组成，

夹具部分采用了液压增压机构，使夹具紧力能增大数

倍，有效地夹紧钢钎，丝杠顶出部分采用手动、并在螺

母与支撑套筒间装有止推轴承，以减少旋动螺母时的

摩擦力，它结构简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN88201936.8

<名称>=一种高温高压钼丝炉

<申请（专利权）人>=北京钢铁学院

<发明（设计）人>=何旭初;杨永宜;董一诚;魏寿昆

<申请日>=1988.03.23

<地址>=北京市学院路30号

<摘要>=高压钼丝炉可广泛用于烧结金属、合金、高温磁

性材料及粉末冶金制品、电子工业元件、复合矿物还

原提纯等领域。本实用新型采用高温高压多层组合

压力密封装置密封炉口、炉底和热电偶插入口，其结

构包括水冷却器、耐火隔热圈、填充密封层、耐热橡胶

密封圈、钢制压紧垫圈、密封后紧螺盖。高温钼丝炉

在温度1450-1500℃，压力1-4.4×10<SUP>6</SUP>帕斯卡条件

下工作，为研究利用复合金属矿开辟新途径。该装置

结构简单、便于操作维护、用途广泛。

<REC>

<申请号>=CN88206734.6

<名称>=轻便型地电化学探测仪

<申请（专利权）人>=地质矿产部地质技术经济研究中心

<发明（设计）人>=鲁光宇;张鸿昌;沈履保;候庆祜;刘吉敏;邹长义

<申请日>=1988.06.14

<地址>=北京市通县东燕郊

<摘要>=轻便型地电化学探测仪由汽油发电机组、电源控

制器、元素接收器和电源供电电极组成，使用轻型2

—5千瓦小型汽油发电机，电源控制器使用桥式整流

块装置和用大功率VMOS场效管作电流控制系统，

可保证输出纯直流，元素接收器可分别采用包泡沫塑

料炭电极和容积型元素接收器。在相同条件下，该仪

器金属离子提取量比现有技术增加3—5倍，适用于

金矿、多金属矿、贵金属矿和非金属矿普查评价工作。

<REC>

<申请号>=CN88213424.8

<名称>=电法勘探直流数字电测仪

<申请（专利权）人>=浙江省地球物理地球化学勘查大队

<发明（设计）人>=梁仁

<申请日>=1988.09.21

<地址>=浙江省杭州市瓶窑

<摘要>=电法勘探直流数字电测仪由高阻运算放大器构

成的同相跟随和同相放大器，可调交流滤波器，采样

保持器，负压转换器，液晶显示数字电压表等部分组

成，能实现自电自动补偿，采样保持，液晶数字显示，

抗交流干扰可调等功能，具有分辨率为10V/字，测

量精度高，结构简单，体积小，重量只有2.5公斤，功

耗低于40mW，操作方便，工作效率高等优点，适用

于金属矿普查，水文工程地质和城市物探所用的自然

电场法，电阻率法和充电法等方法。

<REC>

<申请号>=CN91214812.8

<名称>=矿用装配式柱鞋

<申请（专利权）人>=刘富安

<发明（设计）人>=刘富安

<申请日>=1991.08.08

<地址>=638650四川省华蓥市华蓥山矿务局生产处

<摘要>=本实用新型属矿用装配式柱鞋，适用于煤矿或其

它金属矿松软底板工作面防止支柱钻底。该柱鞋由

抱箍、拉紧拉杆、超负荷保险销等组成，柱鞋能固定使

用，也能分离使用，而且具有被大量矸石埋住后，在回

撤支柱的同时，柱鞋与支柱能自动脱离连接的作用。

因此，可提高柱鞋的回收率和使用效果。

<REC>

<申请号>=CN91216302.X

<名称>=大齿形双齿辊破碎机

<申请（专利权）人>=机械电子工业部洛阳矿山机械研究所

<发明（设计）人>=付洛林;邱植宣

<申请日>=1991.06.13

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区重庆路

<摘要>=本实用新型是大齿形双齿辊破碎机，应用于露天

煤矿、金属矿、采石场等部门，对物料进行破碎和筛

分。它针对物料抗剪、抗弯强度大大低于抗压强度的

特性，对破碎辊上的破碎齿进行了改变。采用了破碎

辊由沿轴向装有若干个齿环，在每个齿环上套有类似

鹰嘴状的3-6个大辊齿，并且螺栓固定而制成。可

以有效地对大块物料进行破碎，改变了目前国内外大

量使用的齿辊式破碎机不能破碎大块物料及结构笨

重，能耗高、破碎物料硬度低等缺点。

<REC>

<申请号>=CN91222822.9

<名称>=矿井风门机械自闭联锁装置

<申请（专利权）人>=西山矿务局

<发明（设计）人>=牛海林

<申请日>=1991.12.05

<地址>=030200山西省太原市西矿街109号

<摘要>=本实用新型是一种矿井风门机械自闭联锁装置，

它包括柔性绳索和两个定滑轮，柔性绳索的一端固定

在门扇A上，另一端绕过两个定滑轮、穿过门墙、固

定在门扇B上。该装置结构简单、使用方便、成本低

廉，经现场安装试验证明安全可靠、确实可行。采用

该装置，减少了风量损失，降低了能耗，使两道风门至

少有一道始终处于关闭状态。避免了因风门敞开不

关风流短路风量不足而造成事故。该装置可用于井

工开采的煤矿以及其它金属矿、非金属矿和需隔离空

气等介质的仓储设施等。

<REC>

<申请号>=CN91227321.6

<名称>=自清底矿车

<申请（专利权）人>=金华

<发明（设计）人>=金华

<申请日>=1991.10.21

<地址>=050081河北省石家庄市西环南路石家庄矿山机械研究所宿舍

<摘要>=本实用新型涉及一种自清底矿车，是对加软衬自

清底矿车的改进，在矿车底部设置两块胶板，左右分

置，胶板的一端与车箱侧壁固连或铰连，另一端自由

悬垂并在车底中部搭接，在每块胶板下部沿车箱长度

方向固定设置一扁铁。本实用新型适用煤矿和金属

矿矿车改造，可解决矿车结底问题。

<REC>

<申请号>=CN92216326.X

<名称>=风幕集尘风机

<申请（专利权）人>=阜新矿业学院

<发明（设计）人>=刘雅俊;侯贤文;韩来德;朱银昌;王占勇;贾德祥;周庆山

<申请日>=1992.06.27

<地址>=123000辽宁省阜新市海州区中华路47号

<摘要>=一种风幕集尘风机，具有结构简单，并可用一台

电机带动双层动轮，产生两路不同系统风流，其中一

路风流可产生锥形盘式风幕，将产烟尘源全部罩住；

另一路风流将含尘风流吸走并排入风筒或除尘设

备。风机吸入口的有效吸程可提高5～10倍。主要

用于金属矿、煤矿的掘进集尘，亦可用厂矿地面的烟

尘源的集尘。

<REC>

<申请号>=CN92230747.4

<名称>=高压电网接地电容电流自动限制装置

<申请（专利权）人>=刘锦藻

<发明（设计）人>=刘锦藻;苑经纬;陈金柱;毛荣

<申请日>=1992.08.21

<地址>=063021河北省唐山市开平区马矿新区20-1-403

<摘要>=本实用新型涉及一种高压电网接地电容电流自

动限制装置，其特征是该装置主要由接地变压器、消

弧电抗器、稳定电阻器、检测变压器、电子控制器、使

电网电容量与消弧电抗器电感量保持平衡，实现电感

电流连续可调。当发生某相接地时，自动限制接地点

流过电容电流在6A以下。特别适用于煤矿、金属

矿、冶金、电力3.6、10KV电网，能有效地限制单相接

地时的电容电流及其引起的电弧过电压，减少由于单

相接地诱发成多点接地的相间短路，减少电缆放炮，

烧毁电机等事故，提高矿井电网供电的连续性，把停

电面积及影响生产时间限制在最小范围内。

<REC>

<申请号>=CN92242249.4

<名称>=纤维增强水泥地下工程支护制品

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院北京建井研究所;徐州市广山水泥制品厂

<发明（设计）人>=屠丽南;朱林生;张来德;郭广宇;李璟华

<申请日>=1992.12.01

<地址>=100013北京市和平里

<摘要>=

一种适用于煤矿、金属矿、铁路及水利工程巷道

或隧道支护的纤维增强水泥制品，本支护制品为分段

拱圈结构，包括竖直预制件(1)、侧弧预制件(2)、拱顶

预制件(3)和支护背板(4)；竖直预制件(1)、侧弧预制

件(2)、拱顶预制件(3)具有多个对称的矩形凹槽并具

有锚杆安装孔，以减轻预制品的重量，提高其强度以

及便于安装。采用纤维增强水泥预制支护制品，可改

善工人的劳动条件，减少材料浪费，而且提高了施工

效率。

<REC>

<申请号>=CN92242670.8

<名称>=环流式搅拌碾磨机

<申请（专利权）人>=刘明奎

<发明（设计）人>=刘明奎

<申请日>=1992.12.15

<地址>=334500江西省铅山县河口镇解放街209号

<摘要>=一种用于金属矿湿法冶金的环流式搅拌碾磨机，

主要由机座1和支架10两大部分组成，由搅拌池2，

碾磨槽3，中心柱16构成机座1，在支架10上安装

驱动电机7，搅拌电机8，料斗11及输送机12，碾轮

4为驱动轮，带动支架10沿环形碾磨槽3移动，搅拌

桨产生的强涡流能使搅拌池2内的每一处沉积物质

受到搅拌，支架10通过轴承17与中心轴15连接，

由供电环13和炭刷14解决供电，本实用新型具有

能耗小，矿石浆化处理规模大，搅拌均匀的优点，大大

提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN93220459.7

<名称>=高频水力筛分机

<申请（专利权）人>=冶金工业部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=吴曙光;许建本

<申请日>=1993.07.27

<地址>=410012湖南省长沙市河西左家垅

<摘要>=一种用于金属矿、非金属矿、化工和建材等行业

的高频水力筛分机，它主要结构包括：高频振动器

(1)、橡胶弹簧(2)、筛框(6)、双层筛网(7)、立式筒体

(8)、水力分级室(12)、带孔的补加水管(13)和补加水

板(14)等部件。其筛分粒度为0.5～0.03毫米，具有

构造简单、筛分效率高、筛网不堵塞且使用寿命长等

优点，特别适用于石墨、云母等薄片状难筛物料。

<REC>

<申请号>=CN93237937.0

<名称>=乘人吊罐

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院南京研究所

<发明（设计）人>=鲁再青;史晶

<申请日>=1993.11.15

<地址>=210018江苏省南京市珠江路370号

<摘要>=一种立井开凿时运载人员用的乘人吊罐，属于建

井设备领域。现有的立井施工时一般用矸石吊桶运

载人员。进出不方便。金属矿曾使用一种鸟笼似的

乘人吊罐，刚性较差；用久易变形，拉门移动不灵活。

本实用新型为圆形罐笼，顶部有连接装置，侧面有拉

门，拉门上部有滑轮装置，门上有闭锁装置。罐体上

部用装饰栏杆焊接呈半封闭、下部全封闭。使用时安

全可靠。

<REC>

<申请号>=CN94235830.9

<名称>=矿车自动挂钩

<申请（专利权）人>=山东煤矿设备物资供销中心

<发明（设计）人>=张文

<申请日>=1994.11.25

<地址>=271000山东省泰安市东岳大街东段唐訾路口

<摘要>=矿车自动挂钩，该挂钩的活动横梁和拉钩活动连

接，其抱钩上装有扭转弹簧，抱钩转向锁块的一端有

槽口，压缩弹簧套在与锁块一体的拉手上。本实用新

型实现矿车与矿车间的自动联接，应用在煤矿、金属

矿等及地下工程、隧道工程以矿车为主要运输工具的

矿车之间的自动联接。确保工人安全，提高劳动效

率，杜绝以往人工摘挂钩发生的人身事故，很受现场

工人欢迎。

<REC>

<申请号>=CN94241338.5

<名称>=低矮型反井钻机

<申请（专利权）人>=山东矿山机械厂

<发明（设计）人>=王雨华;沙同庆;时培荣

<申请日>=1994.09.09

<地址>=272131山东省济宁市济安桥北路7号

<摘要>=

低矮型反井钻机属于煤矿低矮型反井钻扩设

备。它是由主机架上装置推进缸和减速箱与驱动头

及辅助卸杆器，机械手装置于主机架上，主机架上三

只推进缸成对称装置，油缸采用伸缩式套筒结构，主

机采用两柱三缸结构，驱动头采用浮动式，减速箱主

轴下端设有内螺纹与驱动头连接，主轴上端装有铰接

水管接头。本机结构紧凑，操作方便，工作高度低，钻

机钻扩孔平稳，钻扩60°-90°角斜孔，广泛用于煤

矿金属矿及各类矿山的钻扩。

<REC>

<申请号>=CN98210122.8

<名称>=钢筋网柔性隔离假底

<申请（专利权）人>=杨根祥;路明福;沙日娜;杨荣祥

<发明（设计）人>=杨根祥;路明福;沙日娜;杨荣祥

<申请日>=1998.02.12

<地址>=010022内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古师范大学地理系沙日娜转

<摘要>=本实用新型为一种钢筋网柔性隔离假底,属于金

属矿山地下采矿构件。本钢筋网柔性隔离假底是由热轧钢筋

网、金属网及塑料编织布构成,底部为一层热轧钢筋网,中间为

一层金属网,上部为塑料编织布,三层材料用扎线绑为一体。本

实用新型的钢筋网柔性隔离假底具有结构简单、制造施工方

便、劳动强度低、材料消耗量小、成本低等显著优点,且矿石回

收率可满足设计要求。

<REC>

<申请号>=CN98214489.X

<名称>=高效能重力选矿回收机

<申请（专利权）人>=杨志川

<发明（设计）人>=杨志川

<申请日>=1998.05.21

<地址>=615000四川省西昌市健康路木里县卫生局驻昌干休所二幢211房

<摘要>=一种高效能重力选矿回收机,其特征在于把首选

矿箱、粗选矿箱、精选矿箱和精矿回收沉淀箱顺序连接起来,

改进了目前重力选矿机械中性能单一和工艺流程技术不连惯,

本实用新型可分选回收含矿量在0.2%以上、粒度2—0.034毫

米的多种金属矿,精矿回收率可达80—90%,日处理量可达300

吨。

<REC>

<申请号>=CN99230953.0

<名称>=离心立式磨机

<申请（专利权）人>=朱四维

<发明（设计）人>=朱四维

<申请日>=1999.02.08

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学建筑学院

<摘要>=本实用新型是一种用于金属矿、非金属矿等硬脆

物料干式破碎粉磨和超细磨的离心立式磨机,由机座、进风室、

破磨室、分选室和排出室构成,在破磨室内设置有含有数个板块

锤的叶轮式水平转盘,分选室内安装有分级叶轮,在分选室内安

置有进料装置和返料装置,分级叶轮与转盘分别安装在各自专

门的立式转轴上,由各自配置的动力装置驱动。本实用新型具有

结构合理、破碎比大、自磨性能好、成品粒径范围窄且可调节、

能量消耗低、维修方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN99233150.1

<名称>=稀土永磁辊式强磁选机

<申请（专利权）人>=冶金工业部长沙矿冶研究院

<发明（设计）人>=李明德;王明才;周岳远;孙春喜;李小静;王金明;彭勇业;罗中平;罗林

<申请日>=1999.04.15

<地址>=410012湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种用于非金属矿物原料

与产品及各种磨料产品、催化剂中去除细粒弱磁性有害杂质和

粗颗粒弱磁性金属矿的抛尾和提纯的高效节能型强磁选机。其

结构特征在于:轴向斥挤串联、径向导出结构方式的分选磁辊

超薄型高强度分选输送带:分选磁辊、张紧辊和分选带的整体支

撑方式;分选带的平行自重式微量调偏装置等。该机具有磁场梯

度高、分选效率高、机重轻、占地面积少和运行维护费用低等

优点。

<REC>

<申请号>=CN200420117637.0

<名称>=立体地图

<申请（专利权）人>=刘红灿

<发明（设计）人>=刘红灿

<申请日>=2004.10.22

<地址>=100101北京市宣武区广安门内大街319号广信嘉园C座18C室

<摘要>=本实用新型提供一种立体地图，包括：一下底板

和一上底板，它们之间用若干根支架连接固定，作为立体地图

的底部支架；一透明底板，位于上底板上的中部，在该透明板

上用玻璃钢粉、金属矿粉、原质土壤混合并粘合，按照所欲展

示的地貌特征和行政区划，按地理状态做成地图；一透明玻璃

盖，呈倒“U”形，密封住透明底板的四周；一框架，内侧有

连续阶梯型槽，从四周包裹住上底板、下底板、透明底板和透

明玻璃盖。

<REC>

<申请号>=CN200320113467.4

<名称>=新型液控立式盘辊磨粉机

<申请（专利权）人>=马胜钢

<发明（设计）人>=马胜钢;徐长白;李大磊;李良国;王运乾

<申请日>=2003.12.16

<地址>=450003河南省郑州市金水区司家庄西街4号院2号－5

<摘要>=本实用新型涉及一种磨粉机械装置，特别涉及一

种新型液控立式盘辊磨粉机，包括可转动的楔形盆状磨盘和三

个与磨盘内侧壁配合的设置在磨头上的磨辊，磨头通过摇臂与

机体铰接，磨盘和磨辊均连有同向驱动的独立动力源，其间存

在速度差；磨盘和磨辊之间设有可调节磨盘和磨辊之间间隙的

丝杆调节装置。该磨机能量利用率高，细粉率和细度均较高；

由于磨辊加载运动由液压系统控制，磨机工作时运动平稳、冲

击振动小、噪声低、机体寿命长。该机具有结构紧凑、功耗低、

产量大、磨粉细、效率高的特点，适用于金属矿或非金属矿等

高硬或粘、软物料的磨粉加工。