聚乙烯醇

<REC>

<申请号>=CN200420088594.8

<名称>=一次性体液吸收垫

<申请（专利权）人>=林小丽

<发明（设计）人>=布朗·马尔科姆

<申请日>=2004.09.22

<地址>=529000广东省江门市蓬江区怡福苑21号404

<摘要>=本实用新型公开了一种一次性体液吸收垫，包括

吸液层和背面层，背面层为凸凹不平的粗糙面，吸液层粘贴在

背面层的内侧，其中在吸液层表面可粘贴隔离层，背面层和隔

离层可采用水溶性聚乙烯醇制作，由于本实用新型将背面层设

计为表面呈凸凹不平的粗糙形式，所以用作妇女卫生巾时此背

面层就会紧贴住内裤，即使使用者走路或正常活动也不会移

位，由于不用加贴粘合剂所以降低了制造成本，当这种一次性

体液吸收垫的背面层与隔离层均采用水溶性聚乙烯醇制作时，

由于这种材质具有易溶于水但却不会溶于带粘性的人体排出

液的特性，所以用后可直接弃入污水处理系统，更加方便和环

保，本实用新型还可被广泛用作婴儿纸尿裤、孕妇乳垫以及医

用伤口敷扎带等。

<REC>

<申请号>=CN01139069.7

<名称>=缩化聚乙烯醇介质主剂及其配制工艺和产品的用途

<申请（专利权）人>=上海合众联城科技有限公司

<发明（设计）人>=钟国敏

<申请日>=2001.12.06

<地址>=200120上海市浦东陆家嘴东路161号3201室

<摘要>=本发明缩化聚乙烯醇介质主剂及其配制工艺和

产品的用途,缩化聚乙烯醇介质主剂,其配方包括水、聚乙烯醇,

其特征在于:配方中还包括异丙醇,水为无离子水,聚乙烯醇为聚

乙烯醇粉粒,配方比(每1000kg含固量为20%的缩化聚乙烯醇溶

液)为:无离子水:800kg,异丙醇:300kg,聚乙烯醇粉粒200kg,配制

工艺,先将前二配方按配比常温搅拌混和,留取1/3量,其余部分

升温加入聚乙烯醇粉粒,恒温促进溶解,然后强迫降温,将1/3前

二配方混合液加入混和,即成缩化聚乙烯醇介质主剂,本发明产

品的用品的用途即是在塑化合成胶片、纸张(相纸)等基材上涂

层增进结合续效底胶干燥后,再涂层本发明产品生成电子影像

记录介质耗材,它成为该行业上的一颗奇芭,具备表面平滑柔

细、耐溶剂、高光泽、高清晰度三大功能,冲洗出相片其彩色浓

度高,色彩艳丽,解析度高及色彩诙谐阴暗对比清晰析特点,具有

广阔的市场应用前景。

<REC>

<申请号>=CN00132182.X

<名称>=聚乙烯醇均匀纺丝溶液的连续制备方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;东华大学;中国纺织科学研究院

<发明（设计）人>=杨年慈;赵炯心;孙玉山;孔令熙;张琦;杨耀慈;赵罗杰

<申请日>=2000.12.20

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲六号

<摘要>=本发明是关于一种聚乙烯醇均匀纺丝溶液的连

续制备方法,它包括采用双螺杆挤出机,以DMSO作溶液在适当

的温度下进行预溶胀制得聚乙烯醇的悬浮液,在常压、低温下将

悬浮液连续、定量地进行喂入双螺杆挤出机中完成溶胀、溶

解、脱泡和计量输出。本发明的方法将传统制备纺丝溶液的溶

解、真空脱泡和纺丝三个工序合并一起完成,避免了热氧化降解

的发生,既快速、高效又节能。

<REC>

<申请号>=CN200610155096.4

<名称>=聚乙烯醇种衣剂

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=徐伟亮;吴坚

<申请日>=2006.12.08

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=一种聚乙烯醇种衣剂的制备方法，其特征是，将聚乙烯醇(PVA)于容器中，加入蒸馏水，加入蒸馏水搅拌加热至70－85℃缓慢溶解，得聚乙烯醇种衣剂的透明粘稠液，加入蒸馏水量使聚乙烯醇种衣剂的固含量为2％。本发明种衣剂有较好的粘牢性，成膜性、快干性，且成膜后的种衣溶胀性好。

<REC>

<申请号>=CN92114307.9

<名称>=生产增塑聚乙烯醇的方法及其用于制备淀粉基可生物降解的热塑性组合物

<申请（专利权）人>=诺瓦蒙特股份公司

<发明（设计）人>=C·巴斯蒂奥里;V·贝洛蒂;G·德尔特雷迪西;R·庞蒂

<申请日>=1992.11.06

<地址>=意大利米兰

<摘要>=在不足以溶解聚乙烯醇的有机增塑剂和水量存

在和于常规条件下通过混合聚乙烯醇生产增塑聚乙

烯醇的方法，包括步骤：I)在最高温度不高于其软化点的温度预增塑聚

乙烯醇，以生产具有熔点低于所用聚乙烯醇软化点预

增塑聚乙烯醇，和II)在温度高于其熔点和剪切应力条件下进一步

加工这样生成的预增塑聚乙烯醇一段时间，以生产基

本均匀的熔体。

<REC>

<申请号>=CN200710071711.8

<名称>=聚乙烯醇复合薄膜及其制备方法和用于制备聚乙烯醇复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=王鹏;毛桂洁;王丽丽

<申请日>=2007.01.31

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=聚乙烯醇复合薄膜及其制备方法和用于制备聚乙烯醇复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法，它涉及一种复合薄膜及其制备方法和用于制备该复合薄膜的纳米复合粉体的制备方法。它解决了现有填加淀粉的聚乙烯醇复合薄膜力学性能差和生产能耗大、生产能力低的缺陷。薄膜由120～180份聚乙烯醇、30～90份淀粉、2.0～2.2份纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>复合粉体和85～95份甘油制成。纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>制备方法：将聚丙烯酸、聚丙烯酸钠或三乙醇胺、润湿剂－436、消泡剂－50A和纳米ZnO加入蒸馏水再乳化预分散之后滴加Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>和硫酸，经陈化、沉降、干燥和研磨。薄膜制备方法：先将聚乙烯醇、淀粉、纳米ZnO/SiO<SUB>2</SUB>复合粉体和甘油混合再冷却熔融挤出薄膜。本发明薄膜的拉伸强度为17.50～30.48MPa，断裂伸长率为406.25％～462.50％。本发明薄膜的制备方法简单易行，能耗少，成品率达99.5％以上。

<REC>

<申请号>=CN85102496

<名称>=聚乙烯醇缩丁醛的辐照降解工艺

<申请（专利权）人>=天津市有机化工实验厂;中国科学院长春应用化学研究所;天津市技术物理研究所

<发明（设计）人>=王德印

<申请日>=1985.04.01

<地址>=天津市河西区洞庭路

<摘要>=聚乙烯醇缩丁醛的辐照降解工艺。本发明涉及高

分子缩聚物的制备，尤其涉及到能量辐射线在高分

子化合物中的应用。本发明的特征是：为制取各种不

同聚合度的聚乙烯醇缩丁醛，仅需先用某一高聚合

度的聚乙烯醇溶于水，在常温下与丁醛缩合，制成固

态的高聚合度的聚乙烯醇缩丁醛；其它各种低聚合

度的产品可以用β或者γ射线辐照上述固态高聚合

度的聚乙烯醇而获得。通过控制β或γ射线的辐照

剂量即可制取任意选定聚合度的产品。

<REC>

<申请号>=CN200610040489.0

<名称>=一种聚乙烯醇静电纺丝溶液的制备方法

<申请（专利权）人>=苏州大学

<发明（设计）人>=朱新生;许德涛

<申请日>=2006.05.16

<地址>=215006江苏省苏州市沧浪区十梓街1号苏州大学

<摘要>=本发明涉及一种高分子静电纺丝原液的制备，特

别涉及一种聚乙烯醇静电纺丝溶液的制备方法。其技术方案

是：用反向渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜对聚乙烯醇溶液

采用反渗透、加压渗透法、自然渗析等方法进行膜分离处理，

有效地去除PVA溶液中的高价金属离子，从而，显著地提高

了以普通品质的PVA为原料制备的原液的静电纺丝性能，使

其电纺性和纤维形态达到或接近价高质优的PVA的水平。同

时，本发明所采用的膜分离技术工艺简单，生产过程无污染，

尤其是以低价PVA为原料，能有效降低PVA纳米纤维的产品

成本，提高PVA纳米纤维生产效率，促进PVA纳米纤维快速

发展与推广应用。

<REC>

<申请号>=CN02826488.6

<名称>=作为交联的聚乙烯醇水凝胶结构的增强的、层状的、浸渍的和复合状的材料

<申请（专利权）人>=纳米体系研究公司

<发明（设计）人>=内杰利科·格沃兹迪奇

<申请日>=2002.10.24

<地址>=美国密执安州

<摘要>=本发明涉及作为交联的聚乙烯醇水凝胶结构的

增强的、层压的、浸渍的和具有复合性质的材料，所述的聚乙

烯醇水凝胶结构是无孔的或多孔基质形式，可以获得任何物理

形状或可以具有任意的大小、孔隙率和表面结构。它们具有多

种多样的物理性质，与众不同的和独特的物理性质组合和对应

力场独特的反应，使其用于许多最终的应用。

<REC>

<申请号>=CN93100455.1

<名称>=铸造用高强度粘结剂

<申请（专利权）人>=大连市金州区同益化工厂

<发明（设计）人>=陈慧霞;郭育新;贺曼罗;关寿玉;王念辔

<申请日>=1993.01.02

<地址>=116100辽宁省大连市金州区董家沟镇杨树村

<摘要>=一种铸造用的高强度粘结剂，它是在15％—

18％的聚乙烯醇水溶液中加入包括植物油、合脂油

和矿渣油在内的油类添加剂，其与聚乙烯醇固体有如

下重量比例关系，即聚乙烯醇固体∶油类＝1∶0.2—

0.5。本发明粘结剂原料易得，制备工艺简单，节约能

源。由该粘结剂制成的芯子和砂块强度高、发气量

低、溃散性能好、铸件废品率低。

<REC>

<申请号>=CN88104557.8

<名称>=用于聚乙烯醇季胺化反应的干混方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=亚历山大·布雷斯尼韦茨;托马斯·哈索尔

<申请日>=1988.07.23

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=于0～100℃温度在高剪切条件下，通过将聚乙

烯醇与少量的水、稍过量的碱以及季胺化试剂进行共

混而制备阳离子聚乙烯醇，该季胺化试剂含有卤代醇

基和季铵基。该季胺化反应可进行到满意的程度，其

转化率可达约35％，甚至远大于50％，季胺化的聚

乙烯醇具有许多用途，包括用作絮凝剂，胺体稳定剂

以及用在粘合剂制剂中。

<REC>

<申请号>=CN200610155147.3

<名称>=聚乙烯醇缩甲醛种衣剂的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=徐伟亮;吴坚

<申请日>=2006.12.11

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=一种聚乙烯醇缩甲醛种衣剂(Z－PVF)的制备方

法，在反应器中，加入聚乙烯醇、37％甲醛水溶液，用量重量

比为7∶1.19～4.62，蒸馏水，搅拌溶解；升温至70～90℃，

搅拌溶解；聚合0.5～2小时，得用作种衣剂的聚乙烯醇缩甲醛

(Z－PVF)透明粘稠液；将该透明粘稠液兑蒸馏水，可得溶液固

含量1－10％的Z－PVF种衣剂。本发明种衣剂聚乙烯醇缩甲

醛(Z－PVF)溶液在低固含量(2.0％固含量)的情况下使用，成膜

性，粘牢度，溶胀率均。对大、小麦种子无毒害作用。

<REC>

<申请号>=CN86107186

<名称>=聚乙烯醇/聚乙烯复合薄膜生产新技术

<申请（专利权）人>=云南省化工研究所

<发明（设计）人>=杨正民

<申请日>=1986.10.12

<地址>=云南省昆明市东风东路

<摘要>=本发明是一种不用中间粘接胶的聚乙烯醇/聚

乙烯复合薄膜及其生产技术。  采用了聚乙烯醇预交联技术从而使聚乙烯醇胶

液能与聚乙烯直接复合，即聚乙烯醇预交联胶液涂覆

在聚乙烯薄膜上经烘干成膜，既作性能优异的阻气膜

又是与聚乙烯膜复合的粘接胶从而简化了复合工艺、

省去了专用粘接胶，降低了聚乙烯醇/聚乙烯复合薄

膜生产成本。

<REC>

<申请号>=CN93103007.2

<名称>=仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=彭祖明

<发明（设计）人>=彭祖明

<申请日>=1993.03.22

<地址>=430062湖北省武汉市武昌区秦园路38号

<摘要>=一种仿瓷涂料、由聚乙烯醇、立德粉、滑石粉、轻

钙、纤维素及水加入甲醛、盐酸、氢氧化钠及尿素混合

调制而成膏状涂料。本发明与已有技术相比具有表

面光洁如瓷，不起皮、不掉粉、耐水擦、成本低的优

点。

<REC>

<申请号>=CN98802275.3

<名称>=海绵片

<申请（专利权）人>=钟纺株式会社

<发明（设计）人>=长坂幸治;佐佐木泰兴;清水真一

<申请日>=1998.02.17

<地址>=日本东京都

<摘要>=由具有细小连续孔的多孔结构组成的聚乙烯醇

缩乙醛海绵片,在它的上面有一层薄膜。这种海绵片能作为洗车

的擦拭材料,在洗车后擦拭过程中不留下未擦拭部分,摩擦阻力

小,功系数高。

<REC>

<申请号>=CN89105656.4

<名称>=改性聚乙烯醇塑木配方及制作方法

<申请（专利权）人>=鲁辉

<发明（设计）人>=鲁辉

<申请日>=1989.01.20

<地址>=湖南省株洲电厂

<摘要>=本发明介绍了一种改性聚乙烯醇塑木的配方和

制作方法。该聚乙烯醇塑木各组份所占的重量百分

比是：聚乙烯醇5—15；水25—45；填充料15—30；凝

聚剂25—45；环氧树脂0.1—1.5；固化剂0.05-0.1。

其填充料可是锯木屑、粉煤灰、纺织物下脚料、硅酸铝

纤维、矿棉及各种植物纤维。采用该方法制成的改性

聚乙烯醇塑木既具有木材质轻易加工的性能，还能保

持塑料耐腐、耐油、耐压、有韧性的特点，同时还具有

电木高强耐磨、难燃绝缘的物理性能。

<REC>

<申请号>=CN99121845.0

<名称>=半晶聚乙烯醇水凝胶与宿主骨的化学连接方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=顾正秋;肖久梅

<申请日>=1999.10.20

<地址>=100083北京市学院路30号

<摘要>=本发明属于人工关节移植方法,特别是用作人工

关节软骨的移植,提出了一种在几分钟内实现半晶聚乙烯醇水

凝胶与宿主骨化学连接的方法,先制得半晶聚乙烯醇水凝胶与

不锈钢纤维网之间机械嵌锁连接的复合人工软骨组件,然后直

接用骨水泥将人工软骨组件的不锈钢纤维网面粘接于宿主骨

表面。按本方法实现的人工关节软骨与宿主骨的结构连接,不仅

牢固可靠,而且操作十分简单、快捷。

<REC>

<申请号>=CN200380107376.2

<名称>=聚乙烯醇过滤器介质

<申请（专利权）人>=迈可罗泰克医学控股股份有限公司

<发明（设计）人>=B·李;J·B·斯图尔德;J·M·约翰斯顿;Y·丁

<申请日>=2003.12.24

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=公开一种包含水溶性聚乙烯醇的过滤器。还公开

制造和使用由水溶性聚乙烯醇材料制成的过滤器的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510066498.2

<名称>=一种改性聚乙烯醇阻隔涂布膜制造方法及其制造的涂布膜

<申请（专利权）人>=海南赛诺实业有限公司

<发明（设计）人>=王波;黄宏存;谢文波

<申请日>=2005.04.26

<地址>=570125海南省海口市龙昆北路2号帝都大厦19楼

<摘要>=本发明提供一种改性聚乙烯醇高阻隔涂布膜的

制造方法及其制造的聚乙烯醇阻隔涂布膜，以PVOH为原料，

经过催化后进行改性，再添加助剂制成涂料，涂到基材膜形成

高阻隔的涂布膜。PVOH分子链经过部分催化缩合后，降低了

分子内的氢键作用力，大大提高其耐水性能，解决了它在湿态

下丧失阻隔性能的难题。

<REC>

<申请号>=CN200510013564.X

<名称>=一种亲水性多孔分离膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津膜天膜工程技术有限公司;天津工业大学膜科学与技术研究所

<发明（设计）人>=张玉忠;李慧琴;李泓

<申请日>=2005.05.27

<地址>=300160天津市河东区程林庄路63号

<摘要>=本发明的目的在于提供一种亲水性多孔分离膜

及其制备方法，其中铸膜液包括改性聚乙烯醇、溶剂和致孔剂，

采用相转化法制备具有不对称形态结构的改性聚乙烯醇膜，改

性聚乙烯醇为缩醛化、酯化或醚化等方法改性的聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN200410003000.3

<名称>=碘型偏振膜其制备方法以及使用该偏振膜的偏振器

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=林秀树;林成年

<申请日>=2004.01.14

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明的目的是提供聚乙烯醇膜的碘型偏振膜，

其表现出改进的耐久性，以及制备偏振膜的方法。提供碘被吸

附和取向在聚乙烯醇膜中/上的碘型偏振膜，其中聚乙烯醇膜含

有皂角苷。可以通过制备偏振膜的方法制备此偏振膜，该方法

包括单轴拉伸聚乙烯醇膜，在含有碘的水溶液中将聚乙烯醇膜

染色，染色后将聚乙烯醇膜浸渍在含有硼酸的水溶液中，并在

浸渍于含有硼酸的水溶液中之后用水清洗，其中皂角苷被溶解

并包含在上述碘染色步骤或随后步骤的水溶液中。

<REC>

<申请号>=CN89108523.8

<名称>=一种耐溶剂的聚乙烯醇弹性体

<申请（专利权）人>=中国石油化工总公司四川维尼纶厂

<发明（设计）人>=魏福年;刘颖隆;熊大方

<申请日>=1989.11.15

<地址>=四川省重庆市长寿县朱家镇

<摘要>=本发明在于提供一种耐油、耐芳烃溶剂性能优异

的聚乙烯醇弹性体的制造方法。采用聚合度为1700

±50，醇解度为80-99摩尔％的聚乙烯醇通过添加

混合型增塑剂交联剂、补强剂等助剂，用混炼加工方

法，使之成为一种耐油、耐芳烃溶剂的聚乙烯醇弹性

体。该弹性体能与任何比例的天然橡胶渗混，并易于

加工制成棒材、板材、管材以及形状各异的垫片，可作

为耐油、耐芳烃橡胶代用品。

<REC>

<申请号>=CN01114047.X

<名称>=聚乙烯醇转印胶料

<申请（专利权）人>=杨殿臣

<发明（设计）人>=杨殿臣

<申请日>=2001.06.08

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区凌空街一街1号13－2号144

<摘要>=本发明公开了一种聚乙烯醇转印胶料,由聚乙烯

醇、自来水、36%盐酸、10%氢氧化钠、36%甲醛、氯化钙、

尿素、乙醇、改性淀粉组成,其重量配比是:聚乙烯醇3－20%

自来水80－97%;36%盐酸0.3－3%;10%氢氧化钠0.4－3%;36%

甲醛1.2－8%;氯化钙1－15%;尿素1－3%;乙醇6－80%;改性淀

粉1－10%。本发明成膜性好,不易燃烧,无毒无味,成本造价低,

节省原料,符合环保和人体健康的要求。

<REC>

<申请号>=CN200510108690.3

<名称>=不溶于水的改性聚乙烯醇涂布液及其制作工艺

<申请（专利权）人>=刘建林

<发明（设计）人>=刘建林

<申请日>=2005.10.18

<地址>=071500河北省保定市高阳县委党校西侧

<摘要>=本发明公开了一种不溶于水的改性聚乙烯醇涂

布液，包括：聚乙烯醇、调节剂、无机物、交联剂、催化剂和

水。还公开了该涂布液的制造方法以及用该涂布液形成的涂

膜。该涂布液在基膜上涂布时的流平性、粘接性、均匀性都有

很大提高，由于该涂布液的涂布性能提高，所以干燥成膜后对

氧气等各类气体的阻隔性也有很大提高。

<REC>

<申请号>=CN90105618.9

<名称>=用废维纶制聚乙烯醇缩甲醛胶工艺

<申请（专利权）人>=泰州市实验化工厂

<发明（设计）人>=朱广鉴

<申请日>=1990.02.13

<地址>=225300江苏省泰州市陵园路122号

<摘要>=本发明是一种用废维尼纶制聚乙烯醇缩甲醛胶

的工艺方法，把摩尔醛化度在21～50％的废维尼纶

进行水解，使其摩尔醛化度降低到21％以下，生成聚

乙烯醇缩甲醛胶。在此反应中，需用少量盐酸和少量

聚乙烯醇，并且，在温度大于、等于115℃下促进水

解。该胶pH值等于7时，其固体含量为9.23％，在

23.5℃下，粘度为1825厘泊，在0℃以上不会凝结，

可做建筑用胶水。

<REC>

<申请号>=CN200310113557.8

<名称>=植物蛋白－腈纶－聚乙烯醇复合纤维及其制造方法

<申请（专利权）人>=阎子鹏

<发明（设计）人>=阎子鹏

<申请日>=2003.11.17

<地址>=456400河南省滑县解放北路201号河南省滑县粮机厂

<摘要>=本发明涉及一种植物蛋白－腈纶－聚乙烯醇的

复合纤维，是由由植物蛋白质、聚丙烯腈和聚乙烯醇组成，其

中按重量计，植物蛋白占总重量的5～30％，聚丙烯腈占总重

量的10～20％，聚乙烯醇占总重量的60～85％。将这三种组

分分别配制成溶液，然后按比例共混形成纺丝浆液，经湿法纺

丝凝固、牵伸、半定型、缩醛化、水洗、上油、卷曲、定型、

干燥步骤得到所述复合纤维。这种复合纤维具有良好的吸湿

性、透气性和手感以及良好的着色性和抗静电性。

<REC>

<申请号>=CN99117740.1

<名称>=改性聚乙烯醇纤维及用于微生物固定的载体

<申请（专利权）人>=尼迪美股份有限公司;生命能源工业股份有限公司

<发明（设计）人>=长嶋一朗;小林久展;杉原俊雄;铃木三男

<申请日>=1999.08.13

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种改性聚乙烯醇基纤维,其是一种

含5至40%(重)的选自多元胺聚合物及多元羧酸聚合物,及

任选0.01至10%(重)的电石细颗粒,并受到热处理的聚乙烯

醇纤维。这种纤维由于其表面对微生物亲和力高,可使微生

物迅速牢固地沉积在纤维表面上,而无沉积后又脱落的麻烦,适

用于在以活性淤泥法进行污水处理中作为微生物固定的载体

材料。

<REC>

<申请号>=CN85109218

<名称>=涂布法制造聚乙烯醇/聚烯烃复合膜

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=邹明国;王仕坤;陈永芬;张开;周明初

<申请日>=1985.12.01

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=涂布法制造聚乙烯醇/聚烯烃复合膜是以聚乙

烯，聚丙烯膜为基膜，将丙烯酸酯共聚物或乙烯与醋

酸乙烯共聚物作为胶粘剂涂布在基膜上，再涂布聚

乙烯醇溶液于胶粘剂层上复合成膜。聚乙烯膜可以

不用胶直接涂布聚乙烯醇溶液复合成膜。该复合膜

具有阻氧、氮和二氧化碳的性能，它是良好的食品包

装材料。原材料和设备立足国内，来源丰富，操作简

便，投资省，适用于中小企业推广。

<REC>

<申请号>=CN88106549.8

<名称>=改性聚乙烯醇缩甲醛及其制备

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.09.16

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=改性聚乙烯醇缩甲醛，它涉及聚乙烯醇缩醛树脂

和脲醛树脂。本发明是用尿素将聚乙烯醇缩甲醛改

性，或者说用聚乙烯醇将脲酸改性。本产品的配方

是：聚乙烯醇8.25％、甲醇溶液25％、尿素3.0％、盐

酸0.5％、火碱0.28％、碳酸氢铵0.41％、其余为水。

制备时，先将甲醛在常温下浸泡聚乙烯醇，然后加酸

和热水使溶解并缩合，加碱中合，再加尿素改性，收率

近100％。本产品之性能远优于聚乙烯醇缩甲醛和

脲醛树脂，而成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200610033956.7

<名称>=水溶性无纺布及其制备方法

<申请（专利权）人>=郑志勇

<发明（设计）人>=郑志勇;郑志海

<申请日>=2006.03.02

<地址>=515500广东省揭东县揭东开发区3号路与6号路交界处揭东县众志无纺制品有限公司

<摘要>=本发明涉及一种水溶性无纺布及其制备方法，尤

其是一种以水溶性聚乙烯醇短纤维为原料，以聚

乙烯醇粘胶剂为粘结剂制成的无纺布。其制备工艺包括：纤维

初开松、精开松、梳理、铺网、气流成网、饱和浸胶、抽湿、

烘干、延网焙烘定型、烫平、扎光、整理成卷和复卷检验。本

工艺设置的“饱和浸胶”和“抽湿”工艺代替原有的泡沫施胶

工艺，能使纤维合成受胶更充分，增强产品的横纵向拉力；“抽

湿”能将多余的胶吸掉，既保证“烘干”工艺的稳定性，被吸

掉的胶又能回收利用，避免污染环境。所述无纺布广泛用于电

脑绣花行业作为电脑绣花的底布，取代原普通纸、布朴，解决

原不能溶解的缺点，提高绣花产品生产效率，使绣花产品不变

形，更精美。

<REC>

<申请号>=CN98123410.0

<名称>=聚乙烯醇膜

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=矶孝德;佐藤寿昭

<申请日>=1998.10.21

<地址>=日本冈山县

<摘要>=本发明提供一种聚乙烯醇膜,其中含有,对100重

量份25℃水中的溶解度为0.01～10重量份的水溶性紫外线吸

收剂。本发明的聚乙烯醇膜具有优异的吸收紫外线的性能,同时

具有良好的透明性,且在保存中不发生析出。

<REC>

<申请号>=CN92104094.6

<名称>=高强力聚乙烯醇粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=韩立泉

<发明（设计）人>=韩立泉

<申请日>=1992.06.04

<地址>=102800河北省廊坊市轻化工业局

<摘要>=一种高强力聚乙烯醇粘合剂及其制备方法，粘合

剂的主料为PVA，偶联剂为硼砂或硼酸，其配方为：

PVA12—14％，硼砂或硼酸2—3％(5％水溶液)，水

为84—85％。该粘合剂的制备方法为，将主料，偶联

剂和水按上述配方装入反应釜内，常温下以40—50

转/分的速率搅拌均匀，升温至92℃—98℃，以60

—70转/分的速率搅拌2—2.5小时。该粘合剂具

有粘接强度高、耐热性好、成本低等特点，可广泛应用

于木材、纸张的粘接，特别适用于生产水泥复合包装

袋。

<REC>

<申请号>=CN200310121182.X

<名称>=壳聚糖明胶聚乙烯醇生物止血敷料

<申请（专利权）人>=张淑荣

<发明（设计）人>=张淑荣

<申请日>=2003.12.23

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市香坊区菜艺街38号

<摘要>=本发明公开一种壳聚糖明胶聚乙烯醇生物止血

敷料，是由壳聚糖、明胶、聚乙烯醇、甘油配制而成，通过常

规的外用药物剂型生产工艺生产止血棉、喷雾剂等外用给药剂

型。本发明对血液具有高的吸附量、保留量，无毒，易于被机

体吸收，克服了现有止血敷料在亲水性、成膜性、牵拉性及止

血效果方面的缺点，又保持了原有的止血功能。

<REC>

<申请号>=CN97110820.X

<名称>=一种制备聚乙烯醇缩醛和聚乙烯醇缩酮的方法

<申请（专利权）人>=赫彻斯特股份公司

<发明（设计）人>=R·W·福斯;M·古特威勒;M·宝穆加特内

<申请日>=1997.04.30

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明提供一种通过聚

乙烯醇与一种醛或酮在一种含酸基催

化剂存在下进行反应制备聚乙烯醇缩

醛或聚乙烯醇缩酮的方法，其中的酸

基通过化学键连在一个不溶于反应介

质的片状载体上。

<REC>

<申请号>=CN88104588.8

<名称>=降低水溶性聚乙烯醇缩甲醛树脂中游离甲醛含量的方法

<申请（专利权）人>=黑龙江省科学院石油化学研究所

<发明（设计）人>=刘晓辉;王致禄

<申请日>=1988.07.22

<地址>=黑龙江省哈尔滨市中山路160号

<摘要>=一种降低水溶性聚乙烯醇缩甲醛树脂中游离甲

醛含量的方法，是在缩醛化反应末期提高反应温度，

增加反应时间，使聚乙烯醇缩甲醛树脂从水溶液中沉

淀出来，虹吸除去上层水相，水洗后再虹吸上层水相，

最后加水降温到50～70℃时沉淀物溶解形成水溶性

聚乙烯醇缩甲醛。本方法处理的聚乙烯醇缩甲醛水

溶液粘度高，施工工艺性能好，降低游离甲醛效率高，

贮存稳定，根据需要，经反复多次洗涤沉淀物，游离甲

醛含量可降低到ppm级。

<REC>

<申请号>=CN200610092584.5

<名称>=偏光板以及其制造方法

<申请（专利权）人>=达信科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=郭豪飞;杨仲霖

<申请日>=2006.06.16

<地址>=中国台湾桃园县

<摘要>=本发明提供一种偏光板，该偏光板包括一聚乙烯醇单膜、一第一三醋酸纤维薄膜以及一第二三醋酸纤维薄膜。该聚乙烯醇单膜具有一第一表面以及一第二表面，并且具有一玻璃转移温度。该聚乙烯醇单膜的烘干温度低于其玻璃转移温度15℃之内。该第一三醋酸纤维薄膜贴合在该聚乙烯醇单膜的第一表面上，而该第二三醋酸纤维薄膜贴合在该聚乙烯醇单膜的第二表面上。此外，在贴合该第一三醋酸纤维薄膜以及该第二三醋酸纤维薄膜至该聚乙烯醇单膜上之后，紧接于其后的烘干制作工艺的温度，高于该聚乙烯醇单膜的玻璃转移温度。

<REC>

<申请号>=CN95112744.6

<名称>=复合型聚乙烯醇高阻隔塑料片材及其生产工艺

<申请（专利权）人>=中国航天工业总公司八五一一研究所

<发明（设计）人>=庞志鹏;万荣林;韩庆友;李子繁

<申请日>=1995.10.30

<地址>=210016江苏省南京市后标营35号

<摘要>=一种塑料片材及其生产工艺，它由聚乙烯醇水溶

液、氨基树脂、浓强酸依次分步混合均匀后进行涂布、

干燥，再通过粘结剂与片材基材复合并熟化制得，其

干燥工序中的温度应控制在60-90℃，时间为1-5

分钟，使得聚乙烯醇水溶液与氨基树脂在浓强酸催化

下发生化学反应，在涂布底膜上生成一层阻隔层。

<REC>

<申请号>=CN95109369.X

<名称>=糊化聚乙烯醇缩醛复合粘合剂及其生产工艺

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=曹有名;于德梅

<申请日>=1995.09.01

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=本发明在化学技术领域里公开了糊化聚乙烯醇

缩醛复合粘合剂及其生产工艺，它以聚乙烯醇、甲醛、

聚丙烯酰胺及盐酸为主要原料，通过加热加水溶解，

反应，加氢氧化钠调节pH＝7，最后加淀粉浆料糊

化、冷却而成。用本发明制得的铸造粘合剂的3.0～

5.5％的量加入到砂中，可提高芯砂的干拉强度和湿

压强度，易于清砂，且无污染，可以替代合脂油普遍使

用。

<REC>

<申请号>=CN97122893.0

<名称>=拔粉刺贴片

<申请（专利权）人>=华健医药科技股份有限公司

<发明（设计）人>=陈淑娟;廖朝暐;郑建新

<申请日>=1997.12.11

<地址>=台湾省新竹市新竹科学工业园区工业东四路18号2楼

<摘要>=一种拔粉刺贴片。将聚乙烯醇及聚乙烯砒咯烷高

分子加水形成一胶体水溶液,并添加赋形剂得一最适用配方,将

此配方上胶于亲水性不织布上,或上胶于矽涂覆的离型膜上后

再盖上不织布。之后,在55℃～90℃及80℃～95℃将不织布烘

干,将成卷的胶卷切片包装完成拔粉刺贴片。敷贴经水润湿的贴

片于脸鼻时配方的水溶液部分将渗入皮肤的毛囊中,待水份挥

发后粉刺突起部分将固定于高分子胶片上,一旦撕离胶片时则

将粉刺拉离毛囊,达到清除脸部粉刺。

<REC>

<申请号>=CN91111042.9

<名称>=天然石粉合成内饰面材料

<申请（专利权）人>=卢德飞

<发明（设计）人>=卢德飞

<申请日>=1991.11.29

<地址>=524005广东省湛江市霞山新园路1号

<摘要>=一种天然石粉合成内饰面材料，它由天然石粉、

胶粘剂、添加剂、颜料组成，所用天然石粉为方解石

粉，胶粘剂为聚乙烯醇胶水，添加剂为防水剂或防潮

粉。该材料性能稳定，不掉皮，不起鼓，不脱落，附着

力强，具有平整光滑、耐磨、耐火，防水防潮等性能，可

应用于水泥砂浆墙面、人造板、石膏板、硅酸盐钙板、

铁板、玻璃板面施工，适合于各种公共、民用建筑及气

温高、潮湿度大的厨房、卫生间、地下室内墙饰面使

用。

<REC>

<申请号>=CN94102830.5

<名称>=新型水泥膨胀防水剂

<申请（专利权）人>=丁铁龙

<发明（设计）人>=丁铁龙

<申请日>=1994.03.24

<地址>=102300北京市门头沟区三家店水闸路29号北京市新龙基防水建材公司

<摘要>=新型水泥膨胀防水剂是以膨胀剂与高聚合物经

加热、搅拌、烘干、粉碎而成。本发明具有适用范围

广，价格低，施工方便和防渗抗裂能力强等优点。

<REC>

<申请号>=CN00132126.9

<名称>=一种聚乙烯醇固定化酶/微生物的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=王建龙;文湘华;施汉昌;钱易

<申请日>=2000.12.15

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明属于生物技术领域,包括:将聚乙烯醇、海

藻酸钠、丙烯酰胺与水相混合,水浴加热至溶化,然后静置降至

常温成为聚乙烯醇溶液;将酶/微生物悬浮液与聚乙烯醇溶液以

一定比例相混合;将饱和硼酸溶液加入氯化钙和N,N’—亚甲基

双丙烯酰胺制备交联剂溶液;用注射器或滴管将混合溶液滴加

到冷却的交联剂溶液中,使其形成白色球型颗粒,并在其中浸泡

若干小时,然后用生理盐水洗涤。本发明具有制备简单,颗粒的

机械强度高,使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN03140338.7

<名称>=环保型白乳胶

<申请（专利权）人>=覃世仲

<发明（设计）人>=覃世仲;罗晟

<申请日>=2003.09.01

<地址>=518132广东省深圳市宝安区公明镇塘尾村宝塘工业区

<摘要>=本发明涉及粘合剂领域，确切地说是环保型白乳

胶。它是由聚乙烯醇为保护胶体，以聚乙烯醇20－99、聚乙烯

醇17－88、乳化剂OP－10高效复合乳化剂乳化，在过氧化物

过硫酸铵引发剂的存在下，由醋酸乙烯

CH<SUB>3</SUB>COOCH＝

CH<SUB>2</SUB>通过自由基反应聚合而得。

其配料比例为：聚乙烯醇20－99(50kg)，聚乙烯醇17－

88(20kg)，玉米淀粉(15kg)，乳化剂OP－10(8kg)，增塑剂

DBP(90kg)，醋酸乙烯(395kg)，防霉剂卡松(11kg)，去离子水

(680kg)，过硫酸铵(3kg)。本发明产品生产工艺简单，初粘性好，

收缩率低，施工简便，且不含甲醛及其它有害物质，具有不易

燃、无毒、环保等特点。

<REC>

<申请号>=CN93112363.1

<名称>=高强、高模聚乙烯醇纤维的制备

<申请（专利权）人>=中国纺织大学

<发明（设计）人>=杨屏玉;杨年慈;胡祖明;刘兆峰;王依民

<申请日>=1993.03.11

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明为高强、高模聚乙烯醇(PVA)纤维的制

备方法，属高分子化合物。它是将DP为1750的聚

乙烯醇溶于乙二醇中经先溶胀(溶胀温度由溶胀

DSC而定)后溶解制得均匀的纺丝溶液，然后纺丝骤

冷成冻胶丝，对包含在冻胶丝中的乙二醇用乙醇进行

萃取，随后在限制收缩的条件下干燥，再进行高倍热

拉伸，制得强度在12g/d以上、模量在300g/d以

上的高强、高模PVA纤维。此法解决了均匀纺丝原

液的制备及改善冻胶丝的可拉伸性能和拉伸纤维的

结构性能。

<REC>

<申请号>=CN00109199.9

<名称>=聚乙烯醇杀菌材料的制备及其应用

<申请（专利权）人>=吴峰智

<发明（设计）人>=吴峰智

<申请日>=2000.06.16

<地址>=台湾省台北市天母东路81巷20弄28号4楼

<摘要>=本发明属于化学工程技术领域,于聚乙烯醇以甲

醛缩醛化的制造过程中添加一种具有杂环的卤素胺化合物或

其母体,使其成为具有杀菌效果的原料,其制程的步骤包括有:a.

聚乙烯进行酸化水解;b.进行缩醛化;c.加入具有杂环的卤素胺

化合物或其母体;d.形成聚乙烯醇杀菌材料的母体;e.卤素化。

本发明使用更加安全、清洁,且本杀菌材料于长时间使用后,

可浸泡于漂白水中以置换氯离子,使其恢复再生杀菌效果,使用

上相当简单方便。

<REC>

<申请号>=CN92114195.5

<名称>=透气性良好之包埋有污泥微生物或生物触媒的聚乙烯醇担体之制法

<申请（专利权）人>=陈国诚

<发明（设计）人>=陈国诚

<申请日>=1992.12.01

<地址>=中国台湾

<摘要>=将污泥微生物或生物触媒与浓度5—30重量％

的聚乙烯醇(碱化度70％以上，聚合度1000—3000)

水溶液混合，置于3重量％饱和硼酸水溶液中，短时

间凝胶化形成球体，将球体与磷酸盐溶液(＞5重

量％)接触，充分硬化，制成污泥微生物或生物触媒之

固定化担体，由平均分子量500—8000的聚乙二醇

以每100克聚乙烯醇用5—55克之比例预先与该污

泥微生物或生物触媒混合，使该固定化担体具有优良

透气性。此固定化担体适用于废水生物处理中脱氮、

及BOD等的去除，及微生物发酵产品之生产，尤其

适用于厌气污泥程序。

<REC>

<申请号>=CN89104021.8

<名称>=减少聚合物用量的木用乳胶

<申请（专利权）人>=冯正洋

<发明（设计）人>=冯正洋;冯纯;冯麟;冯祖衎

<申请日>=1989.06.13

<地址>=浙江省杭州市天目山路古荡湾省体育训练二人队裘芹芬转

<摘要>=本发明中在不降低乳胶的质量的同时减少了聚

合物的用量，由于聚合物用量减少到几乎是市售白胶

的一半，因而原材料有明显的节省，同时又提高了乳

胶的抗冻能力。

<REC>

<申请号>=CN91110888.2

<名称>=聚乙烯醇与氧化锌复合膏子涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=朝阳市第一建筑工程公司

<发明（设计）人>=李恩光

<申请日>=1991.11.18

<地址>=122000辽宁省朝阳市第一建筑工程公司

<摘要>=一种用于建筑物室内装饰涂料，以聚乙烯醇为主

料，将硫酸铝钾经水解后与聚乙烯醇合成粘合剂(称

基料)，再与硅酸钠、氧化锌等复合制成膏子涂料。其

制备方法是，在一定的温度下，首先将聚乙烯醇与硫

酸铝钾和水合成粘合剂，然后加入硅酸钠合成膏子涂

料胶粘剂，再加入氧化锌合成膏子涂料。

<REC>

<申请号>=CN87102322

<名称>=测定凝集参数用的试验载体和方法

<申请（专利权）人>=曼海姆泊灵格股份公司

<发明（设计）人>=于尔根·多丁;汉斯·威林格;罗尔夫·勒奇

<申请日>=1987.03.27

<地址>=联邦德国曼海姆桑德霍弗街116号

<摘要>=本发明提供测定凝集参数用的试验载体，其中包

括一层含有涂以聚乙烯醇或聚乙烯醇/乙烯基乙酸

酯的玻璃纤维的试验层。本发明还提供一种制造玻

璃纤维层的方法。其中包括玻璃纤维在过量的水中

与加入的聚乙烯醇形成浆液，按常规的造纸方法形成

一层纤维层，并在升高的温度下干燥。而且，本发明

提供测定血液的凝集参数的方法。其中包括将血液

通过含有涂以聚乙烯醇或聚乙烯醇/乙烯基乙酸酯

的玻璃纤维的玻璃纤维层的测定步骤。

<REC>

<申请号>=CN94195157.X

<名称>=聚乙烯醇整体构件的制造方法

<申请（专利权）人>=艾索利塞有限公司

<发明（设计）人>=T·W·豪尼卡特;B·坎冯萨;B·S·李

<申请日>=1994.11.07

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=一种实用聚乙烯醇模塑部件或薄膜的成型方

法。聚乙烯醇与增塑剂一起注塑或吹塑形成实用的模塑部件或

进行熔融加工(吹塑挤出或平挤挤出)形成薄膜，其中，在实用的

模塑部件或薄膜成型时，增塑剂基本上被脱除，得到实用的模塑

部件或薄膜，它们可选择地溶于热水并且在低于溶解温度时耐

湿气的影响。

<REC>

<申请号>=CN97126491.0

<名称>=使用部分缩醛化的聚乙烯醇作为可书写或可印刷面的表面材料

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司

<发明（设计）人>=R·福斯;B·维纳

<申请日>=1997.12.08

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=水溶性聚乙烯醇在可书写或可印刷薄膜或纸张

中作为表面材料的应用,所述聚乙烯醇用脂族C<SUB>1</SUB>～C<SUB>8</SUB>－醛部分缩醛化,并且缩醛化程度小于20mol%,以乙烯醇单元为基计。

<REC>

<申请号>=CN200610018589.3

<名称>=用聚乙烯醇缩丁醛代替玻璃制备的艺术玻璃及其制作方法

<申请（专利权）人>=陈美兰

<发明（设计）人>=陈美兰

<申请日>=2006.03.15

<地址>=350009福建省福州市五一南路22号

<摘要>=本发明涉及一种用聚乙烯醇缩丁醛取代玻璃在

艺术玻璃中的应用。它是用透明、安全、无毒的化工材料(PVB)

替代玻璃热熔于玻璃表面，形成具有热熔玻璃效果的艺术玻

璃。本发明用聚乙烯醇缩丁醛代替玻璃制备的艺术玻璃具有热

熔玻璃的艺术效果，并且大大优于热熔玻璃的安全性，在玻璃

破碎的情况下能保持完整，不易伤人，它的生产还极大地节约

了能量，如：热熔玻璃的生产需要千度以上高温，并持续近十

小时的烘烤，而本产品仅需150℃，并少于一小时的烘烤即可

完成。本产品的重量约是热熔玻璃的一半，本发明产品重量轻，

能减少载体负担，减轻安装强度，延长安装之后的长久稳固的

可靠性。

<REC>

<申请号>=CN86104040

<名称>=泡管常温双向拉伸制造聚乙烯醇薄膜方法

<申请（专利权）人>=四川省涪陵地区塑料三厂

<发明（设计）人>=况泰贵;杜肇豫

<申请日>=1986.06.03

<地址>=四川省涪陵市石谷溪桥

<摘要>=泡管常温双向拉伸制造聚乙烯醇(简称PVA)薄

膜方法，用聚合度500～2200醇解度

97～99.99％PVA，使树脂含湿40～55％，含少量

无毒甘油酯、硅油、甘油，由挤出机熔融挤出过滤、脱

泡，吹制泡管，常温下两次双向拉伸，张力下干燥定

型、热处理。产品厚度8～30微米，抗拉强度

1000～3800公斤/厘米<SUP>2</SUP>，断裂伸长200～30％，透光

率90％以上，透氧量

<IMG SRC="86104040_AB_0.TIF" WIDTH=467 HEIGHT=68>

(20℃，0～92％RH下测定)。

<REC>

<申请号>=CN88101559

<名称>=丝漏版及其制作工艺

<申请（专利权）人>=刘衍祥

<发明（设计）人>=刘衍祥

<申请日>=1988.03.19

<地址>=甘肃省天水市自由路91号

<摘要>=本发明涉及一种丝漏版和丝漏版的制作工艺。

本发明采用聚乙烯醇缩醛胶或聚乙烯醇缩丁醛漆作

为丝漏版的涂料，并在常规的丝漏版制作工艺中加入

一道涂刷衬版胶的工序，这样的丝漏版制作周期短，

为约1小时制一副版，且成本低，仅为约0.6元材料

/副。所制得的丝漏版耐磨、耐腐蚀、毒性小，并可用

于制作精细图案。本发明可广泛用于印刷行业、印染

行业、装璜工艺、电子工业等领域。

<REC>

<申请号>=CN02109287.7

<名称>=可剥离聚乙烯醇缩丁醛保护涂膜及其生产工艺

<申请（专利权）人>=吉林奥洁科技有限责任公司

<发明（设计）人>=庞志鹏;马英杰;徐杰

<申请日>=2002.03.15

<地址>=130012吉林省长春市高新技术产业开发区平新路240号

<摘要>=一种可剥离聚乙醇缩丁醛保护涂膜,是由聚乙烯

醇缩丁醛、乙醇、甲醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯、正丁醇、丁酮

为原料,将聚乙烯醇缩丁醛经改性后制成液体保护涂膜,喷涂在

汽车、家具、电器等物件表面作为保护涂层,具有良好的赋形性,

能在复杂形状物表面形成一层连续的、匀贴的、强韧的透明保

护涂层,无需烘烤,常温下快速干燥,无醛、苯、氨等有害气体释

放,干燥成膜后,易从物体上整张揭下,无温度要求,无需水及溶

剂清洗,剥下的膜可回收再生利用,涂层耐阳光曝晒,有耐水、

油、碱、盐液、稀酸的功能,涂膜温度依存性小。生产和施工工

艺简单,适用性广无环境污染的环保型涂料。

<REC>

<申请号>=CN89105331.X

<名称>=一种保温材料的制造方法

<申请（专利权）人>=烟台市能源监测站

<发明（设计）人>=娄学明;孙德绪

<申请日>=1989.07.13

<地址>=山东省烟台市奇山路9号

<摘要>=本发明是一种保温材料的制造方法。该保温材

料有膨胀珍珠岩和聚乙烯醇缩甲醛组成。该方法工

艺简单，成本低。制成的保温材料，易于成型，重量

轻，隔热好，不变形，不发霉。特别适宜于200°以下

的各种保温、保冷管道、阀门、热网附件。

<REC>

<申请号>=CN90102530.5

<名称>=用高缩醛度聚乙烯醇缩醛制备的浆糊及其方法

<申请（专利权）人>=徐金鸿

<发明（设计）人>=徐金鸿

<申请日>=1990.04.26

<地址>=417000河南省洛阳市玻璃厂南路洛阳实验中学

<摘要>=本发明提出一种新型粘结材料，特别是以高缩醛

度聚乙烯醇缩醛作原料制备的浆糊及其方法。本发

明的主要成分为缩醛度为50～70％的聚乙烯醇缩醛

和含有胺化合物的水溶液，配以常规的增稠剂、增塑

剂、保湿剂制成，其同时具备淀粉浆湖和化学胶水各

自具有的优点，其制备方法简便、原料易得，成本低

廉，实施本发明可节约大量粮食。

<REC>

<申请号>=CN92107191.4

<名称>=一种废水粘合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=罗四维

<发明（设计）人>=罗四维

<申请日>=1992.10.23

<地址>=410002湖南省长沙市书院路中山里5号

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇粘合剂的制备方法，是

利用工业废水作为粘合剂配制用水，其工业废水可以

为淀粉废水或其他粘性废水或酸、碱性废水，节省了

工业原料聚乙烯醇用量或调配用酸、碱用量，使废水

得到综合利用。

<REC>

<申请号>=CN01108689.0

<名称>=聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇氢键络合织物的制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=徐僖;郭玉海;徐闻;张爱民;范英

<申请日>=2001.07.31

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇氢键络合织物的

制备方法，其特点是采用辐照技术，在聚对苯二甲酸乙二酯织

物表面引入－OH、－COOH等含氧基团，再与聚乙烯醇反应，

形成聚对苯二甲酸乙二酯/聚乙烯醇氢键络合织物。为提高耐洗

涤性能，再进一步将其与硼酸钠反应，制得持久亲水和抗静电

的络合织物，其亲水性为2％，静电半衰期为40s，基本保持

了原有织物的力学性能。

<REC>

<申请号>=CN91110464.X

<名称>=转化型防锈液

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.11.11

<地址>=300070天津市成都道成康里1幢101

<摘要>=转化型防锈液，它涉及金属表面除锈或金属防锈

覆层。该防锈液中含有可溶油污的有机溶剂、与金属

铁形成磷化层的磷酸和磷酸锌、使金属防锈的五氯酚

钠和苯甲酸钠等混合防锈液，以及亲水性的丙烯酸酯

乳液这类成膜物质，从而使金属表面形成磷化膜保护

层和覆于其上的树脂膜层，有效地防止了金属腐蚀。

特别是涂覆本防锈液时，不必经过去油、去锈、清洗、

干燥等繁琐工艺而直接涂覆。

<REC>

<申请号>=CN96117366.1

<名称>=高分子滤芯及其生产方法

<申请（专利权）人>=呼和浩特市模具机械厂

<发明（设计）人>=刘建刚;舒杰;杨文生;林志

<申请日>=1996.12.09

<地址>=010051内蒙古自治区呼和浩特市工农兵路51号呼和浩特市模具机械厂

<摘要>=本发明公开了一种高分子滤芯及其生产方法。技

术方案:其由聚乙烯醇、淀粉、甲醛、硫酸、水合成,其生产方

法是,溶解、糊化、缩醛、出模、清洗、干燥、浸渍、固化、整

型。优点是:由于有90%以上“连续树枝状”的微孔体,使流量

阻力显著下降,纳污量随之提高,延长了使用寿命,充分克服了

“渠通”、“脉冲”等其它滤芯的缺点,由于使用了高分子材料,

其相溶性非常好。过滤流量稳定,性能完全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200710037913.0

<名称>=铅离子吸附剂聚间苯二胺的包埋方法

<申请（专利权）人>=同济大学;

<发明（设计）人>=黄美荣;谢素芬;李新贵

<申请日>=2007.03.08

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明属于废水处理技术领域，具体为一种铅离子吸附剂聚间苯二胺的包埋方法。该方法是通过包埋剂聚乙烯醇和交联剂硼酸交联反应，将聚间苯二胺粉末包埋成球。本发明方法操作简单，成本低廉，包埋后的小球机械性能和吸附性能良好，可满足吸附条件下的连续操作。

<REC>

<申请号>=CN96112120.3

<名称>=杀虫蚊香

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=片山泰之

<申请日>=1996.08.01

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提

供了可以长时间继续燃

烧，并能抑制燃烧速度的

蚊香。蚊香中，对于蚊香总

重量含有25-30重量％

聚乙烯醇、作为杀虫蚊香

的例子可以举出含有

0.01-2重量％杀虫成分

化合物、10-30重量％粘合剂、25-30重量％聚乙烯醇及

40-65重量除虫菊粕粉、木粉等的助燃剂的蚊香。

<REC>

<申请号>=CN200710037786.4

<名称>=聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学;

<发明（设计）人>=孙康;江学良;许俊

<申请日>=2007.03.02

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜的制备方法，将聚乙烯醇良好的力学性能、柔软性、成膜性能与丝胶蛋白质的细胞生长促进作用结合起来，通过反复冷冻－解冻的方法在不使用化学交联剂的情况下制备聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜。将分别制备的丝胶溶液和聚乙烯醇溶液按比例混合，搅拌均匀后倒入平底容器中密封，置于低温恒温槽内冷冻后再取出解冻，反复几次冷冻解冻过程后将所得薄片状水凝胶用平板压住烘干，得到微观结构均匀、力学性能良好同时具有生物活性的聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜。该凝胶在水中溶胀后可再次得到含水凝胶，可以满足实际应用的需要。

<REC>

<申请号>=CN200610125226.X

<名称>=一种可控缓释节育材料

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=索进平;黄勋彬;李娟

<申请日>=2006.12.01

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=本发明公开了一种可控缓释节育材料，它包括

SiO<SUB>2</SUB>、铜盐和聚乙烯醇，其中，

SiO<SUB>2</SUB>的重量百分比为2－30％，

铜盐的重量百分比为2－20％wt，余量为聚乙烯醇。本发明可

以直接释放出铜离子而不是金属铜，避免直接使用金属铜引起

的副作用。上述络合物在人体中释放铜离子的过程包括以下几

个步骤：络合物与在络合物中的水溶液取得上述平衡，络合物

中离解的铜离子向络合物/人体体液界面扩散，界面处的铜离子

向周围扩散。由于在基体聚合物中加入了交联剂，因此，它的

水溶胀量通过SiO<SUB>2</SUB>加以控制，从

而调节络合物中的含水量，控制铜离子的释放量。总之，本发

明材料可以消除的金属铜的初期爆释现象，并且铜离子释放速

度可控。

<REC>

<申请号>=CN92104673.1

<名称>=阻凝高强粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=韩立泉

<发明（设计）人>=韩立泉

<申请日>=1992.06.17

<地址>=102800河北省廊坊市荣福街集宁里33-4-101

<摘要>=本发明公开一种阻凝高强粘合剂及其制备方法，

用于粘接纸与涤纶布、玻璃纤维或无纺布等复合材

料。其特征是在12～14wt％的PVA和9～12wt％

的尿素中加69.5～72wt％的水，在常温下以40～

50r/min搅拌均匀，又在92℃～98℃下以60～

70r/min搅拌2～3小时，在80℃～90℃下加入0.5

～1wt％的CMC和4～5wt％的多元醇，并以40～

50r/min搅拌30～40分钟，在常温下出料。其优点

是原料成本低，生产工艺简单、安全，粘合剂粘接强力

高、防胶凝。

<REC>

<申请号>=CN94115319.3

<名称>=表面粗糙的聚乙烯醇缩丁醛片材及其形成方法

<申请（专利权）人>=孟山都公司

<发明（设计）人>=H·H·霍菲;A·卡拉吉安尼斯

<申请日>=1994.09.16

<地址>=美国密苏里州

<摘要>=在制备表面粗糙的聚乙烯醇缩丁醛片材时，配料

中加入一部分硬弹性的交联PVB颗粒，它在从模口

挤出时机械地扰乱和粗化正在成型的片材。

<REC>

<申请号>=CN01104271.0

<名称>=大豆分离蛋白改性的聚乙烯醇纤维

<申请（专利权）人>=淳于永祥

<发明（设计）人>=淳于永祥;赵瑾

<申请日>=2001.02.26

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市南岗区建设街鞋城123号

<摘要>=本发明涉及的是大豆蛋白改性的聚乙烯醇纤维,

具体地讲,本发明涉及的是采用大豆分离蛋白改性的聚乙烯

醇纤维及其生产工艺,通过对分离蛋白的降解并和聚乙烯醇

共混制备纺丝液,然后经过后序工艺最终形成蛋白改性的聚

乙烯醇纤维;所述的纤维具有穿着舒适、染色性好、吸湿性适

宜等优点。

<REC>

<申请号>=CN89105454.5

<名称>=白胶及其制造工艺

<申请（专利权）人>=李正文;王萍

<发明（设计）人>=李正文;王萍

<申请日>=1988.12.28

<地址>=上海市大木桥路232弄41号

<摘要>=一种改性的聚乙烯醇缩甲醛白胶及其制造工

艺。该白胶包括聚乙烯醇缩甲醛。增粘剂、填料、增

塑剂、乳化剂和甲醛结合剂。这种白胶成本低，原料

容易得到，可代替聚醋酸乙烯白胶，广泛用于木材、墙

布、地板的粘结和无线装订。

<REC>

<申请号>=CN200410088690.7

<名称>=棉籽蛋白改性聚乙烯醇纤维的制造方法

<申请（专利权）人>=宋代轮

<发明（设计）人>=宋代轮;宋晓静;顾淑英;庄玉玲

<申请日>=2004.11.17

<地址>=276000山东省临沂市兰山区西苑小区西北组团4号楼2单元201室

<摘要>=本发明涉及的是棉籽蛋白改性聚乙烯醇纤维的

制造方法，是从棉籽饼粕中提取分离出棉籽蛋白质，按一定比

例加入氢氧化钠水溶液，保温搅拌，使棉籽蛋白质溶解，得到

一定浓度的棉籽蛋白溶液。加入降解剂，在一定温度的棉籽蛋

白溶液中加入引发剂，再按重量比加入PVA，在保温状态下搅

拌均匀，接枝，共混/共聚，制备纺丝液。然后经过湿法纺丝工

艺，使其形成棉籽蛋白质改性聚乙烯醇纤维。棉籽蛋白纤维属

植物蛋白纤维，成本低，且同样具有棉花、蚕丝、羊毛的优点，

是其良好的替代品。可使我国在不增加现有棉花种植面积的情

况下，又增加了数百万吨优质纺织纤维材料，满足本国纺织工

业的需求，还可以有相当数量的出口。

<REC>

<申请号>=CN92101875.4

<名称>=聚乙烯醇微生物或酶固定化载体的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=陈国诚

<发明（设计）人>=陈国诚;林莹峰

<申请日>=1992.03.17

<地址>=中国台湾

<摘要>=将微生物或酶与1—20重量％的PVA(碱化度

70％以上，聚合度1000—3000)溶液混合后，置于饱

和硼酸溶液中，短时间内使其形成球体，随即将该球

体与磷酸盐溶液(＞5重量％)接触，使其充分硬化，

而制成微生物或酶固定化载体。并将制得之固定化

载体，使用于去除废水中无机氮及有机碳，以及生化

产品之生产程序中。

<REC>

<申请号>=CN93112163.9

<名称>=聚乙烯醇-水玻璃内外墙涂料制法

<申请（专利权）人>=青岛市印染科学研究所

<发明（设计）人>=王胜林

<申请日>=1993.09.11

<地址>=266021山东省青岛市台东八路60号

<摘要>=本发明聚乙烯醇-水玻璃内外墙涂料制法，属于

以聚乙烯醇-水玻璃的水性反应物为基料的建筑(内

外墙体)用涂料的改进性制造方法。其特征是：在制

取基料时，在聚乙烯醇水溶液中未加入水玻璃之前，

先均匀地加入了占涂料重量15～45％的海水(或海

水的等价物)。由此解决的技术问题是：可显著地减

少聚乙烯醇用量和钛白粉等固体填料用量甚至省去

钛白粉和立德粉，可提高产品使用牢度，产品不止适

用于内墙，也适用于外墙，而且还适于湿墙施工。

<REC>

<申请号>=CN88105872.6

<名称>=氨基聚乙烯醇乳化沥青防水涂料

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=李哲灵

<申请日>=1988.02.12

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=一种氨基骤乙烯醇树脂胶液乳化沥青防水涂

料。由脲素、三骤氰胺、甲醛和聚乙烯醇等缩聚成树

脂胶液。它与氯丁胶乳共混改性沥青制成橡胶树脂

沥青乳液或直接与沥青、橡胶沥青乳化，或者与氯丁

胶乳化沥青，石棉乳化沥青，膨润土乳化沥青，再生橡

胶乳化沥青共混制成防水涂料。可以作为内墙、地

板、外墙涂料的基料，广泛用于建筑物屋面、地下建筑

物等工程的防水涂料，具有防水性好，成本低，质量稳

定，有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200410042730.4

<名称>=花生蛋白改性聚乙烯醇纤维的制造方法

<申请（专利权）人>=宋代轮

<发明（设计）人>=宋代轮;顾淑英

<申请日>=2004.05.25

<地址>=276000山东省临沂市兰山区西苑小区西北组团4号楼2单元201室

<摘要>=本发明涉及一种花生蛋白改性聚乙烯醇纤维的

制造方法。是从花生粕饼中分离出花生蛋白质，按比例加入氢

氧化钠溶液，保温搅拌，使花生蛋白质完全溶解，得到一定浓

度的花生蛋白液。加入降解剂巯基乙醇。在一定温度的蛋白质

溶液中加入引发剂，再按重量比加入聚乙烯醇，在保温状态下

均匀搅拌、接枝，共混/共聚，制备纺丝液。然后经湿法纺丝工

艺，形成改性的花生蛋白聚乙烯醇纤维。该花生蛋白改性聚乙

烯醇纤维具有蚕丝般的轻柔与光泽，具有棉花纤维的透气舒

适，羊毛般的保暖、挺括。并具有染色性能好、吸湿适宜等优

点。加工容易，原料丰富，成本低，无三废污染，属于环保型

可再生的绿色纺织材料。

<REC>

<申请号>=CN88104309.5

<名称>=一种聚乙烯醇缩甲醛胶的制备方法

<申请（专利权）人>=金祥生

<发明（设计）人>=金祥生

<申请日>=1988.07.07

<地址>=辽宁省大连市沙河口区永平街87号

<摘要>=一种含有高分子缩聚物组分的聚乙烯醇缩甲醛

的制备方法，系采用聚乙烯醇在水溶性多元羧酸或其

酸酐作用下与甲醛缩合，所得缩合产物先加入硫酸铝

之后再用氢氧化钡或氢氧化钙中和，中和后的胶液在

保持负压的容器中循环喷淋脱除残留的甲醛。本发

明的方法原料来源广泛、成本低廉，反应容易控制，所

得之胶液对木材粘结力强，并具有良好的流动性、渗

透性、稳定性和耐水性。

<REC>

<申请号>=CN92104469.0

<名称>=一种聚乙烯醇内墙涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=武其昌;武其才

<发明（设计）人>=武其昌;武其才

<申请日>=1992.06.06

<地址>=510150广东省广州市蓬莱路蓬莱正街8号603室

<摘要>=本发明是一种聚乙烯醇内墙涂料及其制造方

法。其特征是，以聚乙烯醇作粘结剂，配以水、碳酸钙

粉以及白石粉制成。该内墙涂料具有附着力强、硬度

高、不吸潮、不开裂、不粉化、表面光洁等优点，而且生

产工艺简单、成本低，又便于施工，特别适合内墙涂

饰，亦可用于装饰外墙、木板和金属制品。

<REC>

<申请号>=CN200410013281.0

<名称>=一种增强聚乙烯醇复合膜及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=钟家柽;肖江蓉;罗其荣;昝凌;龚楚清

<申请日>=2004.06.11

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种增强聚乙烯醇复合膜，包括50～

99.9wt％的聚乙烯醇、0.1～50wt％的纳米二氧化钛。其制

备方法为：在1.0－10.0wt％的聚乙烯醇水溶液中加入0.1

－10.0wt％的纳米二氧化钛水溶液，在50～100℃，反应1

－10小时；冷却至室温后采用共混的方法制膜，干燥，制得增

强聚乙烯醇复合膜。本发明制得的增强聚乙烯醇复合膜不仅廉

价，方便，实用，而且具有杀菌性、高强度、耐水性，无毒、

无“白色污染”；可用作食品包装膜及用于其他包装行业。

<REC>

<申请号>=CN89100437.8

<名称>=铸造用改性聚乙烯醇粘结剂制法及用途

<申请（专利权）人>=河北机电学院

<发明（设计）人>=常安国;刘丛

<申请日>=1989.01.22

<地址>=河北省石家庄市新华西路65号

<摘要>=本发明公开了一种铸造用改性聚乙烯醇粘结剂

制取方法及用途，其组分中主要有聚乙烯醇水溶液，

醛类物质和氨基物质，可用于型(芯)砂，涂料及粘结

膏的配制。用其配制的型(芯)砂具有成本低，渍散性

好，湿强度高，无蠕变，无污染，发气量小，烘干温度低，

时间短等特点；用其配制的造型(芯)涂料和粘结膏溶

质悬浮性好，均匀，用量少。实为一种成本低廉、综合

性能优良的较理想的铸造用粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN200510122443.9

<名称>=可溶解的交联聚乙烯醇缩二醛的合成方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=栗方星;孙瑞敏;刘冬平;陈俊

<申请日>=2005.12.20

<地址>=300071天津市卫津路94号南开大学化学学院

<摘要>=本发明涉及一种可溶解的交联的聚乙烯醇缩戊

二醛的合成方法，聚乙烯醇的醇解度范围是75％～100％，分

子量范围是2×10<SUP>3</SUP>～2×

10<SUP>6</SUP>，与戊二醛在水溶液中以强酸

为催化剂，可以合成出可溶解的交联的聚乙烯醇缩戊二醛大分

子，转化率95％～100％；反应体系中的摩尔比：－OH∶－

CHO＝(45～76)∶1。由于分子具有交联结构，该类聚合物具有

机械性能好，耐高温特性。由于能够溶解和熔融，有利于加工。

<REC>

<申请号>=CN01807981.4

<名称>=高分子量交联聚乙烯醇缩丁醛,它们的生产方法和用途

<申请（专利权）人>=库拉雷特性欧洲有限公司

<发明（设计）人>=B·帕潘弗斯

<申请日>=2001.04.12

<地址>=德国美因河畔法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种可通过用至少一种二和/或多羧

酸或用这些物质的衍生物作为交联剂，交联聚乙烯醇缩丁醛获

得的高分子量、交联聚乙烯醇缩丁醛。本发明还涉及所述聚乙

烯醇缩丁醛的生产方法，和它们的用途。

<REC>

<申请号>=CN85104215

<名称>=皮革耐寒涂饰剂

<申请（专利权）人>=吉林省皮革研究所

<发明（设计）人>=金泰贞

<申请日>=1985.05.30

<地址>=吉林省长春市斯大林大街90号

<摘要>=一种皮革耐寒涂饰剂以聚乙烯醇及丙烯酸类单

体接枝共聚制得的树脂乳液，是皮革涂饰新材料。应

用于皮革底层和中、上层涂饰。涂饰后、皮革能耐低

温-30℃至-40℃。具有成膜性能好，耐低温、耐溶

剂，耐水，耐热性，耐磨等性能。聚合工艺简单，原料

易得的优点，是适用于高寒地区的一种皮革耐寒涂

饰材料。

<REC>

<申请号>=CN85102495

<名称>=纸用真空镀胶制备工艺的改进

<申请（专利权）人>=天津市有机化工实验厂

<发明（设计）人>=黄志启

<申请日>=1985.04.01

<地址>=天津市河西区洞庭路有机化工实验厂

<摘要>=纸用真空镀铝胶制备工艺的改进，本发明涉及

一种含有聚乙烯醇缩丁醛的防水涂料(胶液)，本发

明的特征在于：将聚乙烯醇混入含水酒精，在盐酸催

化下与丁醛缩合，制成聚乙烯醇缩丁醛的含水酒精

溶液，再加入松香、无机填料及增塑剂制成纸用真空

镀铝胶胶液。胶液中聚乙烯醇缩丁醛的缩醛度和浓

度可由酒精浓度控制。本发明具有经济、环境污染小

和操作方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200610038203.5

<名称>=纳米复合聚乙烯醇胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=江苏南大紫金科技集团有限公司

<发明（设计）人>=高俊;邵佳敏;于庆国

<申请日>=2006.02.07

<地址>=213022江苏省常州市高新区创业中心A座362

<摘要>=一种纳米复合聚乙烯醇胶粘剂，含有聚乙烯醇和

水，还添加有纳米级凹凸棒土或纳米级蒙脱土，这些成分的重

量百分比为：聚乙烯醇1～3％，纳米级凹凸棒土或纳米级蒙凸

土1～6％，水91～98％。本发明还提供了这种胶粘剂的制备

方法，其制备步骤为：将聚乙烯醇、纳米级凹凸棒土或纳米级

蒙脱土和水加入反应瓶中，在常温下以40～50转/分的速率搅

拌均匀，升温至90～98℃，以60～70转/分的速率搅拌0.5～1

小时后，出料得纳米复合聚乙烯醇胶粘剂。本发明的纳米复合

聚乙烯醇胶粘剂粘接强度高、耐热性好、成本低、对环境无污

染，完全符合环保要求，而且制备时操作简单，工艺流程短，

大大降低了加工成本。是传统聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂的理想替

代品。

<REC>

<申请号>=CN90106308.8

<名称>=一种粘纸胶水的制造方法

<申请（专利权）人>=熊临卿

<发明（设计）人>=熊临卿

<申请日>=1990.11.10

<地址>=343000江西省吉安市第四职业高中

<摘要>=本发明属于粘纸胶水的制造方法。本发明改变

了粘纸胶水传统的制造方法，其特征在于聚乙烯醇进

行缩合反应时，控制反应物液、固相的临界点，以水洗

法进行处理，消除胶粘剂在低温下的凝胶结冻现象。

本发明改变了粘纸胶水的传统配方，使工艺简单，能

耗降低，生产效率提高。

<REC>

<申请号>=CN92107189.2

<名称>=轮胎内补剂

<申请（专利权）人>=罗四维

<发明（设计）人>=罗四维

<申请日>=1992.10.19

<地址>=410002湖南省长沙市韦院路中山里5号

<摘要>=轮胎补剂属于粘合剂或胶水类制剂，是一种在轮

胎内对破损处行自流修补的粘胶剂，系采用废弃的矿

渣与聚乙烯醇溶液、助成膜剂、防腐剂等成分于常温

下，在反应釜中，经充分搅拌、碾磨、混合而成。该剂

粘合力强，修补效果极为理想，无需使用修补工具，任

何人都能用它自行修补破胎，该剂与轮胎破损处互溶

一体，无疤痕，外观完好无缺，并经久耐用。

<REC>

<申请号>=CN00808060.7

<名称>=聚乙烯醇射流喷网织物

<申请（专利权）人>=艾瑟莱泽股份有限公司

<发明（设计）人>=F·秦;Y·丁;D·戴;B·李

<申请日>=2000.02.16

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=聚乙烯醇织物由包括下述连续步骤的方法制成:

将许多聚乙烯醇纤维放到筛网上,形成网,用带压液体使网缠结,

并干燥网。

<REC>

<申请号>=CN93101641.X

<名称>=饮水缓释消毒剂

<申请（专利权）人>=中国人民解放军59174部队

<发明（设计）人>=李平;蔡心培;张洪儒

<申请日>=1993.02.19

<地址>=300050天津市和平区大理道1号

<摘要>=一种饮水缓释消毒剂，它是由消毒剂二氯异氰尿

酸、粘合剂聚乙烯醇及添加剂硬脂酸镁组成，二氯异

氰尿酸、聚乙烯醇与硬脂酸镁之比为100∶0.1—4.0

∶5。先将二氯异氰尿酸粉剂与0.5—20％的聚乙烯

醇溶液混合，用5—25目的筛子过筛、制成颗粒，经过

干燥，再加硬脂酸镁混合压片。制成的饮水缓释消毒

剂片的缓释期可达8—13天，适合用于自备水源水

和储水的消毒。

<REC>

<申请号>=CN02108889.6

<名称>=聚乙烯醇改性物—液体生态地膜的制备

<申请（专利权）人>=浙江省农业科学院土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=王建红

<申请日>=2002.04.22

<地址>=310021浙江省杭州市石桥路198号

<摘要>=喷晒于地表后能固结成地膜、可自然降解、无二

次污染、成本低的一种聚乙烯醇改性物—液体生态地膜的制

备，采用步骤：①在第一反应釜中按重量加入水100份、聚乙

烯醇3～6份、羧甲基纤维素1～3份和醋酸乙烯酯2～4份，

加热至70～80℃并搅拌；②将所述搅拌后的混合料加入第二反

应釜，并于其中按重量加入过硫酸钾0.1～0.3份、OP乳化剂

0.3～1.0份、丙二醇1～2份和戊二醛0.05～0.1份，搅拌反应；

③将所述反应后物料过滤，得乳液为所述的聚乙烯醇改性物—

液体生态地膜。本发明适用于制成液体地膜其使用对治理沙

漠，改良土壤和土壤的保水保肥，植被造林，增加农作物产量

等具有良好效果。

<REC>

<申请号>=CN200510006320.9

<名称>=用于偏光板的黏着剂

<申请（专利权）人>=力特光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=廖志强;郑尧中;陈田协;谢家麟

<申请日>=2005.01.26

<地址>=台湾省桃园县平镇市平东路659巷37号

<摘要>=一种偏光板用的黏着剂，其由一聚乙烯醇水溶液

及一醛类物质所组成，其中还可加入一催化剂以加速反应。醛

类物质可为乙二醛，其较佳添加比例为约0.01％至5％，而聚

乙烯醇水溶液较佳的浓度则为约1％至10％。

<REC>

<申请号>=CN85100565

<名称>=铸造用聚乙烯醇水基自干涂料

<申请（专利权）人>=南京工学院

<发明（设计）人>=刘承尧

<申请日>=1985.04.01

<地址>=江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=本发明为铸造工业用砂型和型芯涂料，其特征

在于粘结剂用聚乙烯醇17-88水溶液，悬浮剂用焙

烧氧化镁粉加活化镁粉加活化膨润土加羧甲基纤维

素水溶液，用各种耐火骨料配制成不烘自干，不易沉

淀，涂层表面强度高，不生裂纹，不易吸湿的水基自

干涂料，适用于合金钢铸件，碳钢铸件，铁铸件及有

色合金铸件。

<REC>

<申请号>=CN90106200.6

<名称>=丝蛋白与聚乙烯醇共混纤维

<申请（专利权）人>=成都科技大学;四川乐山丝绸厂

<发明（设计）人>=曾宪珉;封纪述;阳道允;石加明;付师申;沈蕴芳;周一心;谭祖荣;王峨眉;李建勤

<申请日>=1990.12.24

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种丝蛋白与聚乙烯醇共混纤维，其特点是将聚

乙烯醇水溶液与丝蛋白的盐溶液共混制成纺丝原液，

利用普通湿法喷丝头纺出具有皮芯型结构的共混纤

维。该纤维的蛋白质含量＞25％，用酸性染料的染

色性接近蚕丝，吸湿性8—10％，外观、手感和光泽酷

似蚕丝，强度＞3CN/dtex，延伸20％，3％定伸长弹

性回复达85％以上，它是一种综合性能优于蚕丝的

绢纺纤维。为缫丝、绢纺和丝绸服装生产中废料的利

用、变废为宝开辟了新途径，有显著的经济效益和社

会效益。

<REC>

<申请号>=CN99112613.0

<名称>=多彩云缎复合涂料

<申请（专利权）人>=石宝林

<发明（设计）人>=石宝林;张丽梅

<申请日>=1999.01.05

<地址>=150038黑龙江省哈尔滨市香坊区哈成路煤管街1号

<摘要>=本发明采用无毒无味的化学物质制成,其特点是

各种成份的重量组份比:聚乙烯醇100—150g、闪光粉30—

100g、氢氧化钠10—30g、调节剂5—10g、水800—900g,配制

而成多彩云缎复合涂料。该涂料由于各种成分是无毒、无味,

涂料用后无污染,耐擦洗,不龟裂,附着力强等特点。生产工艺简

便,综合成本低,适用于宾馆、饭店和千家万户的室内装饰,满足

用户的要求。

<REC>

<申请号>=CN93117304.3

<名称>=聚乙烯醇骨架型水凝胶的制备方法以及产品

<申请（专利权）人>=林亚萍

<发明（设计）人>=林亚萍

<申请日>=1993.09.01

<地址>=550003贵州省贵阳市瑞金路5号

<摘要>=本发明是一种聚乙烯醇骨架型水凝胶的制备方

法以及产品，该方法是将一定浓度的聚乙烯醇水溶液

与或不与适当的增稠剂、增塑剂、填充剂混合后浇铸

于适宜的模型中，在低温下胶凝反应而形成富有弹性

的水凝胶。用该方法制作的产品成型及脱膜性能好，

柔软、无毒、无刺激、无致敏反应；产品可重新胶凝成

型，凝胶中含有药品，从而为贴膏剂、皮肤含水膜剂提

供了一种新基质。

<REC>

<申请号>=CN98104597.9

<名称>=聚乙烯醇接技型纸制品淀粉粘合剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=祝成

<发明（设计）人>=祝成

<申请日>=1998.03.10

<地址>=321100浙江省兰溪市南后街14号

<摘要>=一种聚乙烯醇接枝型纸制品淀粉粘合剂及其生

产方法,其特点是以淀粉为主体原料,水为溶剂,淀粉溶胀后,加

硫酸亚铁、过氧化氢进行糊化氧化,加聚乙烯醇水溶液进行接枝,

再加凝胶化试剂硼酸或硼砂水溶液,最后加其他助剂而成。本发

明采用化学方法来增强淀粉粘合剂的干燥速度,较现在的淀粉

粘合剂干燥速度快2—3倍,本发明并具有粘结力强、易保存、

流动性好、抗凝冻性强、生产过程可冷制、节省能原、成本低、

产品质量稳定等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410017045.6

<名称>=一种聚乙烯醇颗粒栓塞剂的制作工艺

<申请（专利权）人>=郑隆泗

<发明（设计）人>=郑隆泗

<申请日>=2004.03.19

<地址>=311300浙江省杭州市临安经济开发区杭州康宝医疗器械有限公司

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇颗粒栓塞剂的制作工

艺，主要由以下步骤实现，1)将聚乙烯醇按常规的工艺进行缩

合反应制备成聚乙烯醇缩甲醛；2)经过洗涤除残工序后，进行

粉碎干燥处理；具体为先在－10℃－－30℃的温度下将聚乙烯

醇缩甲醛进行冰冻处理，冰冻时间至少在半个小时以上，然后

在粉碎机里进行粉碎处理，接着在干燥箱进行干燥处理；3)过

筛分级后装入经过清洗消毒的西林瓶中进行分装压盖处理。本

发明有益的效果是：由于采用了冰冻粉碎的工艺，能将聚乙烯

醇缩甲醛的固化物粉碎成需要的颗粒大小，并形成系列产品，

适应于介入疗法的需要。

<REC>

<申请号>=CN200680001210.6

<名称>=偏光薄膜的制造方法以及装置

<申请（专利权）人>=能势胜彦;

<发明（设计）人>=能势胜彦

<申请日>=2006.03.08

<地址>=日本京都

<摘要>=在具有膨润槽11、染色槽14及延伸槽的偏光薄膜的制造装置中，以聚乙烯醇薄膜10的输出端部浸在染色槽14的染色

液15中的状态，将高湿低温漫风加热/加湿器13设置于膨润槽11与染色槽14之间。在此装置中，膨润槽11内的膨润水12所膨润的聚乙烯醇薄膜10，在高湿低温温风加热/加湿器13内被加热并加湿，在包含内部中央部的气泡空沿部的全部气泡空洞部中所残存的膨润水进行水蒸气化，并且高湿低温温风的水蒸气渗透至全部气泡空洞部内，全部气泡空洞部为充满水蒸气状态。在此状态下，当进入染色槽14的染色液15中时，全部气泡空洞部内所充满的水蒸气冷却、凝缩，全部气泡空洞部低压化，由此使染色液15被吸引并渗透至包含内部中央部的气泡空洞部的全部气泡空洞部。其结果，聚乙烯醇薄膜10成为进一步被均匀化的染色状态。

<REC>

<申请号>=CN94102999.9

<名称>=医用卫生用聚乙烯醇发泡材料

<申请（专利权）人>=朱铁桥

<发明（设计）人>=朱铁桥

<申请日>=1994.05.09

<地址>=100025北京市朝外英家坟纺科院

<摘要>=本发明涉及医用卫生用聚乙烯醇发泡材料及其

制备方法和用途，其特征在于原料中增加了乙二醛和

采用碳酸氢钠为发泡剂，经聚合打泡铸型脱模，洗涤

加工成型，该材料可用于外科手术的吸血吸液材料，

外科整形填塞残腔或缺损凹陷，医疗仪器上电极垫

片，化妆美容，美容面扑和办公用品的印台和吸水海

绵，产品性能稳定，用途广，成本低。

<REC>

<申请号>=CN87101061

<名称>=聚乙烯醇缩甲醛铸造胶粘剂

<申请（专利权）人>=上海杨思胶粘厂

<发明（设计）人>=曹伟民;赵伟民;朱富兴;殷忠辉;沈银宝;马国明

<申请日>=1987.06.06

<地址>=上海市耀华路520号

<摘要>=本发明采用聚乙烯醇作主体原料，通过缩醛反应

制成聚乙烯醇缩甲醛，然后和羟甲基纤维素混合制成

的聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂，它无毒、无味，能节省能源

消耗和减少气孔、气夹，提高产品质量，减少环境污染

和保证职工身体健康。

<REC>

<申请号>=CN95113319.5

<名称>=亲水性渗透蒸发分离膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=平郑骅;黄骏廉;胡晓华

<申请日>=1995.10.27

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明是一种亲水性渗透蒸发膜及其制备方法，

现有的亲水性渗透蒸发膜的渗透性较差，而用简单共

混方法制成的膜的选择性又较差。本发明用聚乙烯

醇与亲水性高聚物溶液共混，然后用光化学、化学交

联剂交联，通过调节高分子混合物的比例，交联剂的

用量及反应条件，改变膜的分离性能，适应不同分离

体系的要求，用本发明方法制得的分离膜，稳定性和

选择性均有所提高。

<REC>

<申请号>=CN200310114521.1

<名称>=一种聚乙烯醇改性剂

<申请（专利权）人>=荀金龙

<发明（设计）人>=荀金龙

<申请日>=2003.12.19

<地址>=272000山东省济宁市太白东路63号樱花集团公司

<摘要>=一种聚乙烯醇改性剂，涉及有过硫酸钠Na<SUB>2</SUB>S<SUB>2</SUB>O<SUB>8</SUB>、尿素CH<SUB>4</SUB>N<SUB>2</SUB>O、三聚磷酸钠Na<SUB>5</SUB>P<SUB>3</SUB>O<SUB>10</SUB>、平平加ORO(CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>O)<SUB>2</SUB>OH和引发剂组成。所说的尿素CH<SUB>4</SUB>N<SUB>2</SUB>O占本发明所述一种聚乙烯醇改性剂的20～30％、三聚磷酸钠Na<SUB>5</SUB>P<SUB>3</SUB>O<SUB>10</SUB>占20～30％、平平加ORO(CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>O)<SUB>20</SUB>H占5％、引发剂占1％，其他为过硫酸钠Na<SUB>2</SUB>S<SUB>2</SUB>O<SUB>8</SUB>。本发明所述一种聚乙烯醇改性剂，以所述的配方和含量混合而成。形成的产品为白色粉末状产品，在聚乙烯醇(PVA)使用中，以添加剂的形式使用。本发明对于降低浆膜强度，从而降低浆纱毛羽有良好的作用，可以大大提高浆纱的质量。使用本发明所述的一种聚乙烯醇改性剂技术，可以使浆液不易结皮，分纱阻力降低，浆纱毛羽减少，也就可以较好地提高浆纱的质量。

<REC>

<申请号>=CN93115522.3

<名称>=建筑装饰材料粘贴胶

<申请（专利权）人>=朱培立;朱起泉

<发明（设计）人>=朱培立;朱起泉

<申请日>=1993.09.24

<地址>=411100湖南省湘潭市雨湖区政府

<摘要>=一种建筑装饰材料粘贴胶，主要原料由聚乙烯

醇、甲醛、盐酸、尿素、氧化锌和氢氧化钠组成。本胶

制造工艺简单容易，粘贴力强，耐酸碱和耐水性好，无

污染，不燃，易生产、储存和运输，施工使用方便、省

工、省料、粘贴成本低，适于各类建筑装饰材料例如大

理石、花岗岩石、水磨石板、釉面砖、瓷片、陶瓷马赛

克、干粘石和地板砖作粘贴胶使用。

<REC>

<申请号>=CN200510014884.7

<名称>=一种分离苯/环己烷的石墨－聚乙烯醇渗透蒸发膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姜忠义;彭福兵;吴洪;陆连玉;孙洪磊

<申请日>=2005.08.29

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种分离苯/环己烷的石墨－聚乙

烯醇渗透蒸发膜的制备方法。该方法过程为：将聚合度1650～

1900的聚乙烯醇溶于80～90℃去离子水中，制成质量浓度为

5～15％的溶液，加入0～10ml质量分数为25％的戊二醛交联

剂水溶液和0.1～0.3ml0.5M HCl溶液，充分搅拌后，按聚乙烯

醇的质量计，在溶液中加入0～15％的平均粒径为1～15微米

的天然鳞片状石墨，混合搅拌一定时间后即配成铸膜液；将配

制好的铸膜液用筛网过滤以除去杂质，然后静置脱泡，将铸膜

液用刮刀均匀地刮在玻璃板上，待水分蒸发后相转化法成膜；

在100～140℃下进行热处理1～3小时，得到石墨－聚乙烯醇

渗透蒸发膜。本发明的优点在于制备方法简便，所制得的渗透

蒸发膜机械强度好，对分离苯/环己烷具有良好的效果。

<REC>

<申请号>=CN200380110261.9

<名称>=细胞制剂

<申请（专利权）人>=井上一知;创新株式会社

<发明（设计）人>=井上一知;顾元骏;角昭一郎

<申请日>=2003.11.10

<地址>=日本京都府京都市

<摘要>=本发明提供了细胞制剂，能够用于病人的分泌生

物学活性因子诸如激素或蛋白的细胞可以长期稳定地保持在

聚乙烯醇中，本发明还提供了细胞制剂的生产方法以及通过给

病人施用细胞制剂预防以及治疗内分泌/代谢疾病，血友病，骨

疾病或癌症的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510022126.X

<名称>=聚乙烯醇喷涂防治瓜实蝇法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=梁德富

<申请日>=2005.11.24

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学西区应用物理系

<摘要>=对瓜类作物危害最严重的害虫是瓜实蝇。本发明

提供一种针对丝瓜和冬瓜的聚乙烯醇喷涂防瓜实蝇法，通过对

谢花后的嫩瓜实施聚乙烯醇溶液的喷涂，达到对嫩瓜的屏蔽，

使瓜实蝇放弃在其上产卵，本法比毒饵诱杀法更可靠；比套袋

法更简单、快捷成本低；比喷洒农药更安全。

<REC>

<申请号>=CN97118230.2

<名称>=聚乙烯醇组合物

<申请（专利权）人>=科莱恩有限公司

<发明（设计）人>=M·雅克布;R·古特

<申请日>=1997.09.08

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=一种水溶液形式的聚乙烯醇组合物,包括聚乙烯

醇、至少一种具有至少3个碳原子且以水溶性亚硫酸氢盐加合

物形式完全掩蔽的多醛和至少一种在水中呈酸性的化合物,该

组合物适合作为粘合剂和用作流延膜。

<REC>

<申请号>=CN200510122130.3

<名称>=可溶解网状的交联聚乙烯醇缩醛聚氨酯及合成方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=栗方星;孙瑞敏;刘冬平;陈俊;于芳菲;康健

<申请日>=2005.12.05

<地址>=300071天津市卫津路94号南开大学化学学院

<摘要>=本发明涉及一种可溶解网状的交联聚乙烯醇缩

丁醛聚氨酯及合成方法。它是用分子量为11万，官能度为30

到300的聚乙烯醇缩醛与4，4′－二苯甲烷二异氰酸酯反应合

成，使分子链上含有羟基又含有异氰酸酯基团。羟基和异氰酸

酯基团能够互相反应，这样就构成了可控的交联聚合体系，使

交联过程得以控制，从而可以合成出三维网状的可溶解的聚乙

烯醇缩丁醛聚氨酯。这样的聚合物可用于涂料、油漆、黏合剂、

药物释放等。由于分子具有交联，该类聚合物具有机械性能好，

耐高温等特性。由于能够溶解和熔融，有利于加工。

<REC>

<申请号>=CN90104581.0

<名称>=建筑保温板

<申请（专利权）人>=北京市建材制品总厂

<发明（设计）人>=李铭;龚善;武玉萍;裴景泉;黄万荣

<申请日>=1990.07.18

<地址>=100025北京市朝阳区青年路南口

<摘要>=本发明叙述了一种以半水石膏、膨胀珍珠岩为主

要原料，加入聚乙烯醇水溶液配制的建筑保温板的生

产方法，这种建筑保温板生产工艺简单、施工方便、耐

火、而且冲击强度也较高。这种建筑保温板主要用于

外墙内侧的保温结构。

<REC>

<申请号>=CN200410094029.7

<名称>=分离苯/环己烷的碳纳米管－聚乙烯醇渗透蒸发膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姜忠义;彭福兵;吴洪;陆连玉;胡昌来

<申请日>=2004.12.27

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种分离苯/环己烷的碳纳米管－

聚乙烯醇渗透蒸发膜的制备方法。该方法过程为：将碳纳米管

和β－环糊精按质量比混合，滴加无水乙醇研磨；将聚乙烯醇

溶于去离子水中，制成聚乙烯醇水溶液，加入25％的戊二醛交

联剂水溶液和0.5M HCl溶液，充分搅拌后，在溶液中加入一

定量的分散在β－环糊精的碳纳米管，混合搅拌充分后即配成

铸膜液；将配制好的铸膜液用筛网过滤以除去杂质，然后静置

脱泡，将铸膜液用刮刀均匀地刮在玻璃板上，待水分蒸发后制

成膜；在100～140℃下进行热处理，得到碳纳米管－聚乙烯醇

渗透蒸发膜。本发明的优点在于制备方法简便，所制得的渗透

蒸发膜机械强度好，对分离苯/环己烷具有良好的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510038319.4

<名称>=可再生回收型聚乙烯醇纳米纤维织物及其制备方法

<申请（专利权）人>=苏州大学

<发明（设计）人>=潘志娟;徐明

<申请日>=2005.02.06

<地址>=215006江苏省苏州市沧浪区十梓街1号

<摘要>=本发明公开了一种可再生回收型聚乙烯醇纳米

纤维织物，是由纳米级聚乙烯醇纤维构成的无纺织物，纤维直

径为50－400纳米，纤维结晶度为20％－50％，其制备方法其

是，先将聚乙烯醇微粒溶解于70－80℃的水中，搅拌使之溶解，

获得浓度为6％－12％的无色透明聚乙烯醇水溶液；采用静电

纺丝法纺制所述溶液，电压6－20千伏，喷丝口到接收屏的距

离为10－20厘米，温度为20－30℃，获得聚乙烯醇纳米纤维

无纺织物。本发明获得的织物具有良好的吸附、阻挡和清洁能

力，并完全具有作为吸附、防护或清洁材料所需要的机械性能，

且很容易被再生回收利用，为可反复再生循环使用的生态环境

材料。

<REC>

<申请号>=CN94100479.1

<名称>=脲醛甙胶及其生产工艺

<申请（专利权）人>=王勇战

<发明（设计）人>=王勇战

<申请日>=1994.01.20

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区哈平路1.5公里处

<摘要>=本发明涉及一种脲醛甙胶及其生产工艺，该胶是

木材加工中使用的一种胶种，主要由尿素、甲醛并加

有一定数量的甲甙和聚乙烯醇调制而成。本发明克

服了以往脲醛树脂胶的毒性挥发强，有刺激味的缺

点。而且在制做过程中改变了以往的传统工艺技术，

大大地节约了原材料，提高了胶质性能和质量，为人

造板生产提供了一种优质价廉的胶种。

<REC>

<申请号>=CN95111655.X

<名称>=一种雾式熨衣剂

<申请（专利权）人>=仁志服装定型制品(嘉兴)有限公司

<发明（设计）人>=德安宏计

<申请日>=1995.06.09

<地址>=314001浙江省嘉兴市越金路经济开发区仁志服装定型制品(嘉兴)有限公司

<摘要>=本发明涉及一种雾式熨衣剂，包括聚乙烯醇、山

梨酸醋钾、硅有机树脂、香料、水，配制而成，该制剂的组分，

按重量百分比为：聚乙烯醇：0.5％-1.5％、山梨酸醋钾：0.01％-

1％、硅有机树脂：0.1％-1％、香料：0.01-1％、其余为水，本

发明的优点是不易堵塞喷雾孔，使用时不需稀释，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN99114765.0

<名称>=高强聚乙烯醇纤维制备热塑性非金属防弹复合材料的方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=徐僖;徐闻;周国泰;施楣梧;黄平;张建春;范英;杨廷欣;王彤;许瑞

<申请日>=1999.04.01

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种高强聚乙烯醇(PVA)纤维制备热塑性非金属

防弹复合材料的方法。将高强PVA纤维制成无纬布和平纹布

两种形式,选择PE、PU、EVA、PVB等热塑性树脂,与芳纶复

合组成不同的结构,于130—190℃、10—30分钟压制成层压防弹板。

面积为15×15cm<SUP>2</SUP>,面密度为9.3kg/m<SUP>2</SUP>的靶板,全PVA纤维复

合材料,可防弹速380m/s;芳纶用量不超过30%,可防弹速420m/s;芳

纶用量不超过50%,可防弹速460m/s(五四手枪,51式铅芯弹,5米距

离射击)。

<REC>

<申请号>=CN93111264.8

<名称>=木器、玻璃用贴花纸生产及转贴方法

<申请（专利权）人>=王勇进

<发明（设计）人>=王勇进

<申请日>=1993.05.31

<地址>=250001山东省济南市经五路295号济南军区企业管理局

<摘要>=一种木器、玻璃上使用的贴花纸，其中的印花由

一个聚乙烯醇缩丁醛薄膜层一个彩色印花层和一个

粘结剂层组成。设计的印花图案制版后，先在一种塑

料膜上印刷一层聚乙烯醇缩丁醛薄膜，尔后在该底膜

上印制彩色印花，再在印花上刷一层粘结剂，随即在

印花上覆盖一张薄纸干燥后揭下覆盖纸，印花即可从

塑料膜板上剥离转移到转移纸上。使用时可用醇溶

剂在室温下直接转贴，不需要加热，加压操作。

<REC>

<申请号>=CN200410025926.2

<名称>=一种无毒全降解塑料及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨凌沃林国际降解树脂发展有限公司;李郁忠

<发明（设计）人>=李郁忠;彭祖辰;谭卫红;王廷瑞

<申请日>=2004.03.09

<地址>=710072陕西省杨凌示范区产业路1号

<摘要>=本发明涉及一种无毒全降解塑料及其制备方法，

主要采用淀粉、植物蛋白粉、聚乙烯醇、聚谷氨酸、木糖醇、

丙三醇等成分制成。其制备方法是：a.将淀粉、植物蛋白粉、

聚乙烯醇、聚谷氨酸、木糖醇、丙三醇各组份放置在混合机中，

在室温条件下搅拌混合均匀；b.将各组份混合均匀的混合料，

在双螺杆挤出机中加热进行挤出；c.由模头挤出的料经冷却、

牵引造粒形成全降解塑料粒料。通过本发明的工艺过程而制得

的无毒全降解塑料粒料，以及通过一般塑料成型的加工方法而

制得的各种可降解塑料制品，其性能的特殊性和塑料成型加工

的普适性相结合，而且价格较廉。这些优点和特点为其推广使

用创造了有利的条件。

<REC>

<申请号>=CN02137325.6

<名称>=消避灵阴道栓

<申请（专利权）人>=上海市计划生育科学研究所

<发明（设计）人>=孙祖越;何桂林;刘桂明;吴建辉

<申请日>=2002.10.08

<地址>=200032上海市斜土路2140号

<摘要>=本发明消避灵阴道栓涉及一种外用药配方及剂

型，属医药类，本发明消避灵阴道栓，由壬苯醇醚、聚烯酮碘、

水及聚乙烯醇组成。本发明为兼具消毒与避孕为一体的栓剂，

男女房事前使用一粒，既无性病传播，又不会怀孕。特别对广

为传播的淋病、霉病等生殖道感染的病原体有良好的杀菌效

果，而且能达到避孕效果。

<REC>

<申请号>=CN00800722.5

<名称>=聚合物、粘结剂树脂、离子导电聚合物电解质组合物和蓄电池

<申请（专利权）人>=日清纺织株式会社

<发明（设计）人>=畑纪美代;佐藤贵哉

<申请日>=2000.03.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种包含聚乙烯醇单元且平均聚

合度至少为20的新聚合物,其中该聚乙烯醇单元上的某些或所

有羟基被含氧亚烷基的基团取代成至少0.3的平均摩尔取代度

一种由该聚合物制成的粘结剂树脂;一种具有高离子导电率和

高粘性并因此使其非常适合在膜型电池和相关场合中用作固

体聚合物电解质的离子导电聚合物电解质组合物;以及一种蓄

电池。

<REC>

<申请号>=CN95111469.7

<名称>=聚(丙烯腈-丙烯酰胺-丙烯酸)/聚乙烯醇复合纤维

<申请（专利权）人>=四川联合大学

<发明（设计）人>=王琪;何凌云;徐僖

<申请日>=1995.08.17

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=聚(丙烯腈-丙烯酰胺-丙烯酸)/聚乙烯醇复合

纤维，其特点是通过P(AN-AM-AA)/PVA氢键复合形成独

特的超分子结构，以提高复合纤维的模量，降低纤度。由于在纤

维中引入了腈基、酰胺基和羧酸基，可使用的染料种类增多，染

色性能优良，兼具有腈纶纤维和维纶纤维的特点。复合纤维模

量为150-250g/d，纤度为0.5-1dt，完全可用现有维纶纺丝工

艺及设备，P(AN-AM-AA)可通过PAN废纤维水解制得，原

料来源广，变废为宝，成本低。

<REC>

<申请号>=CN95118928.X

<名称>=凝挤态含香精的聚乙烯醇及其衍生用途

<申请（专利权）人>=国际香味香料和芳香公司

<发明（设计）人>=K·J·姆德莫特;J·M·特费哈特;S·D·什弗;D·A·格林;L·C·史密斯;C·E·J贝克

<申请日>=1995.11.24

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明叙述一种特别适用于悬挂在马桶水箱边

缘的清洁块物品的组成成分。同时也叙述此组合成分及此马桶

水箱用的清洁块的制造过程。当用于制造马桶水箱的清洁块时,

醋酸基部分与氢氧基部分的最大的摩尔比例应为1∶3。

<REC>

<申请号>=CN02136827.9

<名称>=液体电热驱蚊器用芯棒

<申请（专利权）人>=黄仰新

<发明（设计）人>=黄仰新

<申请日>=2002.09.05

<地址>=200010上海市黄浦区侯家路85号

<摘要>=本发明涉及一种吸附材料，解决了液体电热驱蚊

器用芯棒的堵塞、不能用加工方法设定挥发速率的问题。其主

要技术特征是采用聚乙烯醇缩甲醛泡沫塑料或软质聚氨酯泡

沫塑料或聚乙烯醇缩甲醛泡沫塑料和软质聚氨酯泡沫塑料作

为液体电热驱蚊器用芯棒材料及将上述两种泡沫塑料中的一

种或两种与非吸附性材料共同构成芯棒。本发明用于液体电热

驱蚊器用芯棒。

<REC>

<申请号>=CN03804058.1

<名称>=颜料墨用固体颜料组合物、含有该组合物的颜料墨、和这些的制备方法

<申请（专利权）人>=东方化学工业公司

<发明（设计）人>=长泽俊之;上田洋一

<申请日>=2003.07.25

<地址>=日本大阪府大阪市

<摘要>=本发明提供一种用于制备一种颜料墨用固体颜

料组合物的方法，包含下列步骤：(a)将聚乙烯醇溶于水中，并

将颜料分散于所获得的溶液中；(b)将醛类衍生物加入所获得的

颜料分散体中，并令该聚乙烯醇与该醛衍生物反应而制备聚乙

烯醇缩醛类；以及(c)使该缩醛化颜料分散体干燥。由此方法所

产生的颜料墨采用水溶性溶剂(例如：醇类溶剂、二醇溶剂或其

他非毒性溶剂)，含有足量的颜料，有低浓度，且有优良颜料分

散与贮存稳定性，并显示优良的书写或记录能力，与改善的显

色性。

<REC>

<申请号>=CN02110451.4

<名称>=聚乙烯醇漂浆废水的处理工艺

<申请（专利权）人>=淄博同济环境工程设计院

<发明（设计）人>=谷翠芹;王院生

<申请日>=2002.05.21

<地址>=255032山东省淄博市张店区太平路8号淄博同济环境工程设计院

<摘要>=聚乙烯醇漂浆废水的处理工艺，其特征在于：采

用生物处理与物化处理结合的方法对废水进行处理，其中生物

处理为好氧生物处理，或者为先进行厌氧生物处理，然后是好

氧生物处理。本发明采用生物处理与物化处理相结合的方式，

经长期驯化逐渐在生物构筑物中培养出分解聚乙烯醇的菌种，

将含聚乙烯醇的漂浆废水中有机物得到充分的去除，使聚乙烯

醇漂浆废水得到治理，达到排放标准，从根本上解决了目前国

内尚未解决的问题，而且费用低，工艺简单，易于操作。

<REC>

<申请号>=CN87107213.0

<名称>=聚乙烯醇长丝束生产工艺

<申请（专利权）人>=北京维尼纶厂

<发明（设计）人>=陈玉添;陈正伦

<申请日>=1987.10.30

<地址>=北京市顺义县牛栏山

<摘要>=发明公开一种在原液中添加硼酸和环氧乙烷类

聚合物，生产6～30万的高强度、高模量的聚乙烯

醇长丝束的工艺方法。该工艺采用连续地进行纺丝、

中和、湿热牵伸、水洗和热处理的工艺路线，牵伸为连

续高倍牵伸。因此，具有工艺流程短、占地面积少、生

产效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN86104852

<名称>=改性聚烯烃和它的制造工艺及应用

<申请（专利权）人>=液体公司

<发明（设计）人>=克里斯特·伯格斯特龙

<申请日>=1986.06.21

<地址>=芬兰基兰尼米

<摘要>=一种改性聚烯烃，包含1—99％的聚烯烃、它

的混合聚合物或混合物和99—1％的聚乙烯醇或

它的混合聚合物，而且聚烯烃组分与聚乙烯醇组分是

部分地或全部地以化学方式相互结合。将一种能与

聚乙烯醇进行化学反应的化合物，通过共聚、接枝或

其它化学方法，连接到聚烯烃的链上。连接到聚烯烃

链上的化合物以硅烷或烷氧基硅烷为宜。

<REC>

<申请号>=CN88107393.8

<名称>=改性丙烯酸酯树脂乳液粘接剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.10.24

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=改性丙烯酸酯树脂乳液粘接剂分民用工业用与

建筑用粘接剂二种：民用工业用粘接剂之组分为：改

性丙烯酸酯树脂乳液40％，改性聚乙烯醇缩甲醛

40％，C重芳烃20％；建筑用粘接剂是在上述粘接剂

中加入16～30％的粉料填充剂配制成的。本粘接剂

粘接强度高、耐热、，耐冻，可应用于木材、纤维、纸张、

皮革、建材等粘接，应用效果极为良好。此外，还可用

作水泥改性剂和纸制品表面施胶等。

<REC>

<申请号>=CN03158691.0

<名称>=高吸收性聚乙烯醇纤维以及包含它们的无纺布

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=稻田真也;小林悟;谷口纯一;水城俊;镰田英树;西山正一

<申请日>=2003.08.30

<地址>=日本冈山县仓敷市

<摘要>=本发明能低成本地生产出高吸收性PVA纤维，

它具有良好的吸收性能以及对于纤维结构，如无纺布，必要的

纤维强度。这种纤维是在水溶性PVA中引入交联组分，它能

满足以下要求：(1)它们在30℃水中的吸水性是10－100倍；(2)

在30℃水中吸水后的纤维直径是未吸水时的2－10倍；(3)它

们的熔点是160－220℃，熔化热是40－100J/g。

<REC>

<申请号>=CN85103463

<名称>=含有聚乙烯醇缩醛产物的抗冻乳液

<申请（专利权）人>=丁杰

<发明（设计）人>=丁杰

<申请日>=1985.05.11

<地址>=天津市河西区合肥道7号

<摘要>=含有聚乙烯醇缩醛产物的抗冻乳液，本发明属

于多种抗冻乳液的改良。一般的聚醋酸乙烯、醋酸乙

烯与其它单体的共聚物、聚丙烯酸醋类等乳液都不

耐低温。添加乙二醇或甘油等降低其凝固点效果不

大，粘合力却降低了。本发明用聚乙烯醇的缩醛产物

作为乳化剂所制得的乳液具有令人满意的抗冻性

能。其中，用聚乙烯醇缩甲醛作乳化剂制得的聚醋酸

乙烯乳液受-30℃的长期冷冻或在-30～40℃的区

间内反复冻、融，其性能也保持不变。

<REC>

<申请号>=CN03140274.7

<名称>=发光瓷砖及其制造方法

<申请（专利权）人>=文俊光

<发明（设计）人>=文俊光

<申请日>=2003.08.26

<地址>=香港九龙旺角砵兰街280号地下A1

<摘要>=本发明的目的是改革现有的生产工艺，提供一种

新型发光瓷砖及其制造方法。本发明的方法包括步骤：将含有

发光剂的瓷墨丝印在聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜面上；将经过

浸醇后的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜转贴在瓷砖釉面上；对所

述瓷砖进行烤花烧结，使所述的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜炭

化分解，而所述瓷墨附着在瓷砖釉面上。用本发明的方法所制

成的发光瓷砖，其釉面上附着有发光瓷墨，在光线的作用下可

发出荧光。

<REC>

<申请号>=CN92100251.3

<名称>=蓄冷剂及制备方法

<申请（专利权）人>=黑龙江商学院附属制冷设备厂

<发明（设计）人>=廖明义;苏志军;金立芝;宋立卓

<申请日>=1992.01.16

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市通达街50号

<摘要>=一种蓄冷剂，其特征在于在水中充分膨胀的聚乙

烯醇和硼砂交联反应生成体形结构，然后吸收大量水

分膨胀成半透明易流动的凝胶，本蓄冷剂蓄冷量大，

膨胀率低，腐蚀性小，在常温、常压下为凝胶状，因此

泄漏的可能少，对被冷藏物污染小。

<REC>

<申请号>=CN96107793.X

<名称>=改性聚乙烯醇缩丁醛制备方法

<申请（专利权）人>=天津市冰峰有机化工有限公司

<发明（设计）人>=R·狄盖尔

<申请日>=1996.06.20

<地址>=300220天津市河西区洞庭路27号

<摘要>=改性聚乙烯醇缩丁醛制备方法涉及一种聚乙烯

醇水溶液和丁醛反应制备改性聚乙烯醇缩丁醛的工艺方法，包

括反应、中和、洗涤和干燥等工序，反应工序中采用乳化剂为

十六烷基磺基琥珀酸钠与其它烷基磺基琥珀酸钠或辛基苯基

聚氧乙烯醚的混合物。采用本发明制备的聚乙烯醇缩丁醛经增

塑后制成的聚乙烯醇缩丁醛薄膜与玻璃的粘合力强并具有良

好的抗冲击性能和较高的透明度，故特别适于作为各种安全层

压玻璃的中间层。

<REC>

<申请号>=CN00102488.4

<名称>=一种纺织浆料

<申请（专利权）人>=张猷道;彭世劳;王河生

<发明（设计）人>=张猷道;彭世劳;王河生

<申请日>=2000.03.13

<地址>=472000河南省三门峡市经一路南段

<摘要>=本发明公开了一种纺织行业纺织径纱上浆用的

浆料,包括聚乙烯醇、淀粉、海泡石(或高岭土)粉、硅酸钠、六

偏磷酸钠(或三聚磷酸钠)按一定比例混合制成。具有使用方

便、浆液稳定、上浆和退浆容易,浆膜光滑耐磨,落浆落棉少,成

本低,抗静电、阻燃、防霉变性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN93111466.7

<名称>=仿瓷内、外墙涂料

<申请（专利权）人>=潘中和

<发明（设计）人>=潘中和

<申请日>=1993.06.26

<地址>=411400湖南省湘乡市学仑街市三中宿舍

<摘要>=<CNIPR:P一种仿瓷内、外墙涂料，采用聚乙烯醇、骨料、增

白剂、对烷基酸钠、正丁醇和硅酸钠为原料，分别投入

适量的水中溶解后混合制成。本涂料白度高、无毒无

味、饰面光滑平整、耐干擦湿抹，性能稳定，见光不发

黄，能耐酸、碱腐蚀，能作内墙、外墙涂料，延长墙体

寿命。

<REC>

<申请号>=CN97109969.3

<名称>=聚乙烯醇薄膜

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司;三洋化成工业株式会社

<发明（设计）人>=河合勉;宫崎弘年;中西徹;小林秀男;福西彬

<申请日>=1997.03.06

<地址>=日本冈山县

<摘要>=按照本发明提供一种具有10-100μm厚度的

聚乙烯醇薄膜，其由一种组合物组成，该组合物将100份(重量)

具有70-100摩尔％水解度的聚乙烯醇(A)与3-100份(重量)

由1-4摩尔烯化氧和1摩尔带有3-6个羟基的多元醇化合

物进行加成反应获得的化合物(B)混合。本发明的聚乙烯醇薄

膜具有极少量的增塑剂迁移，极少量增塑剂渗漏到薄膜表面，极

好的热密封性，少量封闭趋势，和在各种条件下存放时具有极好

的耐久性。

<REC>

<申请号>=CN88105329.5

<名称>=聚乙烯醇缩乙醛树脂的制造方法

<申请（专利权）人>=青州有机化工厂

<发明（设计）人>=张跃群;孙守礼;李怀英;王雪君

<申请日>=1988.08.26

<地址>=山东省青州市尧王西路17号

<摘要>=一种聚乙烯醇缩乙醛的制造方法。主要采用聚

乙烯醇与乙醛在有酸存在的条件下发生缩醛反应。

聚乙烯醇为70-85份，乙醛为20-80份，酸为9-30

份。反应完毕，经过中和，稳定性处理。最后经气流

干燥，即可制成合格的聚乙烯醇缩乙醛树脂。本发明

的制造方法较已有技术的均相法减少三道主要工

序。由于不采用丁醇作为溶剂，还可以节约大量丁

醇，因此，成本也较低。

<REC>

<申请号>=CN200410042731.9

<名称>=油菜籽蛋白改性聚乙烯醇纤维的制造方法

<申请（专利权）人>=宋代轮

<发明（设计）人>=宋代轮;顾淑英

<申请日>=2004.05.25

<地址>=276000山东省临沂市兰山区西苑小区西北组团4号楼2单元201室

<摘要>=本发明涉及油菜籽蛋白质改性聚乙烯醇纤维的

制造方法。包括从油菜籽粕饼中分离提取出油菜籽蛋白质，按

比例加入碱溶液，保温搅拌，使油菜籽蛋白完全溶解，得到一

定浓度的油菜籽蛋白溶液。加入降解剂，在一定温度、一定时

间后，再加入引发剂，搅拌均匀，再按比例向油菜籽蛋白溶液

中加入聚乙烯醇。在保温状态下搅拌均匀，接枝，共混/共聚，

制备纺丝液。然后经过湿法纺丝工艺，使其形成油菜籽蛋白改

性聚乙烯醇纤维。该油菜籽蛋白纤维为植物蛋白纤维，属于可

再生的绿色纺织材料。

<REC>

<申请号>=CN91106141.X

<名称>=干洗净的配方及制造工艺

<申请（专利权）人>=沈阳市光大科技开发研究所

<发明（设计）人>=李白

<申请日>=1991.06.10

<地址>=110002辽宁省沈阳市和平区北七马路23号

<摘要>=本发明的配方由聚乙烯醇1799、乙氧基化羊毛

醇、甘油、十二醇、液体石蜡、乙醇、旅化T、蒸馏水、香

精构成。其制造工艺为取配方重量百分比的蒸馏水

加入匀质加热搅拌罐中，加热至60℃，同时加入旅化

T和液体石蜡，继续升温搅拌至80℃，再加入十二

醇、乙氧基化羊毛醇和聚乙烯醇，聚乙烯醇应缓慢匀

速加入，温度控制于80～90℃之间，充分搅拌30～

50分钟后降温冷却，温度降至55℃时加入乙醇，搅

拌冷却至45℃，加入甘油，搅拌冷却至40℃加入香

精，继续搅拌冷却至32℃分装成品。适用于无水条

件下工作人员的卫生用品。

<REC>

<申请号>=CN00114329.8

<名称>=复合强力白乳胶及其生产方法

<申请（专利权）人>=徐鹏

<发明（设计）人>=徐鹏

<申请日>=2000.01.14

<地址>=434400湖北省石首市联谊商场

<摘要>=复合强力白乳胶,由聚乙烯醇、草酸、钛白粉、甲

醛、甘油、轻质碳酸钙、荧光增白剂、水等配制而成。配制方

法是:加温逐步搅拌混合而成。本白乳胶原料来源广泛、设备投

资少、工艺简单、操作方便、成本低。产品无毒、无刺激性气

味,可用于木板、纤维布的粘结,粘结力强,用于木板粘结时,如用

强力从两边向外拉,拉开的不是粘结面,而是靠粘结处的木板。

<REC>

<申请号>=CN02133805.1

<名称>=一种轮胎自补剂

<申请（专利权）人>=杨兴春;侯宗荣

<发明（设计）人>=杨兴春;侯宗荣

<申请日>=2002.09.25

<地址>=401321重庆市巴南区李家沱映江花园

<摘要>=本发明涉及一种轮胎自补剂，其特征在于：按重

量比，由6％－12％的聚乙烯醇，0.5％－1.5％的苯钾酸钠，

15％－30％的乙二醇，0.8％－1.4％的亚硝酸钠，2％－8％的

防老剂，10％－16％的填充物，50％－65％的水组成。由于本

发明提供的轮胎自补剂具有上述技术特征，使得本产品灌装入

内胎后，能对内胎破口进行快速填充修补，不影响正常行驶，

还能在高温高速条件下吸收轮胎内热量，防止爆胎；另外本产

品还具有防挥发，防结冰，抗轮胎老化的优点。本发明的自补

功能上选用聚乙烯醇材料，利用其遇热雾化的特点，使其在轮

胎内壁均匀成膜，起到对内胎全方位的保护。而且本产品能在

零下40度不会结冰。

<REC>

<申请号>=CN95112745.4

<名称>=耐水性聚乙烯醇复合膜及其制作方法

<申请（专利权）人>=中国航天工业总公司八五一一研究所

<发明（设计）人>=庞志鹏;万荣林;韩庆友;李子繁

<申请日>=1995.10.30

<地址>=210016江苏省南京市后标营35号

<摘要>=一种聚乙烯醇复合膜及其制作方法，它由聚乙烯

醇、甲醇、氨基树脂、酸性催化剂和水经混合、涂布、干

燥制成，其方法是先将甲醇与水混匀后再与聚乙烯醇

混合，升温至90℃以上并保持2小时以上，然后冷却

到室温，再依次加入氨基树脂和酸性催化剂混合均

匀，最后涂布到底膜经干燥制成，干燥温度为60-

100℃。

<REC>

<申请号>=CN90102938.6

<名称>=纸箱粘合用的高分子树脂粘合剂

<申请（专利权）人>=戚昌民

<发明（设计）人>=戚昌民;徐琦;余光骏;李圣和;顾乾慎;陆梅金

<申请日>=1990.09.20

<地址>=200120上海市潍坊一村150号204室

<摘要>=纸箱粘合用的高分子树脂粘合剂涉及一种高分

子树脂粘合剂，特别是一种纸板箱粘合用的树脂粘合

剂，属有机高分子树脂粘合剂领域。树脂粘合剂由聚

乙烯醇3～5％，固体稳定剂0.2～2％，液体稳定剂

0.15～1.5％，药膜树脂0.02％及水组成。本发明的

目的是为了克服传统使用的泡化碱和玉米胶存在的

某些缺点，提供一种不吸潮、不泛碱的新型树脂粘合

剂以求达到增强粘结力，避免碱毒，改善劳动条件，降

低成本，简化工艺等目的。

<REC>

<申请号>=CN96114671.0

<名称>=一种油漆

<申请（专利权）人>=耿宝权

<发明（设计）人>=耿宝权

<申请日>=1996.12.26

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区南一经街103－3号

<摘要>=本发明公开了一种含有聚乙烯醇缩丁醛、松香酚

醛树脂、草酸、磷酸以及主要是由二甲苯、磷酸锌、水、乙醇

组成的混合溶剂的油漆,它具有除锈防锈双重功能;还具有耐

油、碱、盐水腐蚀、适用温度范围宽、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN96123527.6

<名称>=聚乙烯醇接枝4－乙烯基吡啶的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=李彬;寇文朋;董绍俊

<申请日>=1996.12.25

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于聚乙烯醇接枝4－乙烯基吡啶的制备

方法。本发明以聚乙烯醇为起始物,经硝酸铈铵引发,在酸性水

溶液中接枝聚合4－乙烯基吡啶,再经甲酰沉淀和真空干燥得

到接枝产物。按照本发明所述方法制备聚乙烯醇接枝接枝4－

乙烯基吡啶固定化酶载体,其原材料容易获得且成本低廉,制备

过程简单安全;接枝产物分子有利于酶的固定化;接枝产物的含

酶水溶液可直接滴涂于电极表面制备生物传感器。

<REC>

<申请号>=CN93112542.1

<名称>=纸箱粘合用的高分子树脂粘合剂

<申请（专利权）人>=戚昌民

<发明（设计）人>=戚昌民;徐琦;郑玉英;俞元龙

<申请日>=1993.09.02

<地址>=200120上海市浦东潍坊一村150号204室

<摘要>=纸箱粘合用的高分子树脂粘合剂涉及一种高分

子树脂粘合剂，特别是一种纸板箱粘合用的树脂粘合

剂。属有机高分子树脂粘合剂领域。树脂粘合剂由

聚乙烯醇3～5％，固体稳定剂0.2～2％，液体稳定剂

0.15～1.5％。药膜树脂0.02％及水组成。本发明的

目的是为了克服传统使用的泡化碱和玉米胶存在的

某些缺点，提供一种不吸潮，不泛碱的新型树脂粘合

剂以求达到增强粘结力、避免碱毒、改善劳动条件、降

低成本、简化工艺等目的。

<REC>

<申请号>=CN99114609.3

<名称>=包装用非织造布及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学;吴莉丽

<发明（设计）人>=华坚;吴莉丽

<申请日>=1999.01.11

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=本发明公开了一种包装用非织造布及其制备方

法,其技术特点是用聚乙烯醇缩甲醛纤维或聚乙烯醇缩甲醛纤

维与一定比例的棉纤维或粘胶纤维混合,施加专门为之配制的

水溶性粘合剂,并在特定的工艺条件下进行制备,使获得的非织

造布具有强度高、韧性大、耐热、透气防水,可回收再生的特点,

用一层该非织造布制作包装袋即可满足水泥包装及其它物资

包装的要求,且成型工艺简单,价格低。

<REC>

<申请号>=CN95192310.2

<名称>=模芯材料和注塑方法

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=柴原德人;泽尻修成

<申请日>=1995.04.03

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=一种用于注塑的模芯材料，含有聚乙烯醇(PVA)

和聚环氧乙烷(PEO)的共聚物，以及由所述模芯材料形成的模

芯。

<REC>

<申请号>=CN97108413.0

<名称>=绿色果品生长保护袋

<申请（专利权）人>=张钢虎

<发明（设计）人>=张钢虎

<申请日>=1997.01.29

<地址>=710003陕西省西安市习武园11号董明义转

<摘要>=本发明涉及一种果品生长期的保护袋，它主要由

聚乙烯醇材料薄膜制做而成，根据该材料的透光、透气、亲水

等特性而制做的保护袋，使生长期套袋后的果品个大、色艳、

含糖及水分高、表面光洁度好、商品果率可达80～90％。

<REC>

<申请号>=CN200310111631.2

<名称>=一种高强防水石膏制品的生产配方

<申请（专利权）人>=王以社

<发明（设计）人>=王以社

<申请日>=2003.12.23

<地址>=448000湖北省荆门市荆花石膏矿

<摘要>=一种高强防水石膏制品的生产配方，其特征在于

由石膏粉、水泥、聚乙烯醇、盐酸和水组成，其重量份配比为：

石膏粉：1000、水泥：30－50、聚乙烯醇：10－20、盐酸：1

－3、水：900－950。本发明的优点是：用它制成的石膏制品

强度高，防水性能好。

<REC>

<申请号>=CN91109077.0

<名称>=一次性使用医用窥器及其制备方法

<申请（专利权）人>=孙耀;熊万春

<发明（设计）人>=孙耀;熊万春

<申请日>=1991.09.16

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区吉庆里11-24号

<摘要>=一种一次性使用医用窥器及其制备方法，解决了

现有的医疗用窥器，如口唇开扩器、鼻腔窥器及阴道

窥器等，都是使用金属或塑料制作，重复使用；在诊疗

过程中容易造成疾病的交叉感染、病菌传播，危害人

民健康的问题，它以纸浆或纸板为原料，在纸浆中加

入明胶、聚乙烯醇或将纸板在由明胶、聚乙烯醇组成

的溶液中浸透，经压型、烘干，再在表面喷塑或涂蜡，

经消毒后可供临床应用，并且成本低，制作工艺简

单。

<REC>

<申请号>=CN91100055.0

<名称>=一种瓷墙涂料的配制方法

<申请（专利权）人>=广西桂平县木乐镇日用制品厂

<发明（设计）人>=魏邦德

<申请日>=1991.01.02

<地址>=570011海南省海口市海秀路120号

<摘要>=一种瓷墙涂料的配制方法，选用水、聚乙烯醇、石

灰膏、白云石粉、福尔马林、尿素、色浆为主要成分配

制而成。按照本发明的方法简便易成，所制得的涂

料，成本低，各成分组合稳定，使用效果好，防潮、耐

热、耐磨损。

<REC>

<申请号>=CN89109365.6

<名称>=轮胎自行防补液

<申请（专利权）人>=毛钱旺;刘金田;张双明

<发明（设计）人>=毛钱旺;刘金田;张双明

<申请日>=1989.12.15

<地址>=山西省忻州市解原乡佐城村

<摘要>=一种轮胎自行防补液，由聚乙烯醇、胆矾、生石

膏、羧基甲基纤维素、木质素、松香粉和水熬制合成，

其工艺简单、使用方便，直接注入轮胎内即可防漏或

漏后自补。

<REC>

<申请号>=CN86107098

<名称>=聚乙烯醇偏振片膜基快速脱水干燥方法及其装置

<申请（专利权）人>=宁波市立体显示技术研究所

<发明（设计）人>=吕纪棠;屠光启;王本立

<申请日>=1986.10.14

<地址>=浙江省宁波市柳汀街142号

<摘要>=聚乙烯醇偏振片膜基快速脱水干燥的方法及其

装置，本发明为聚乙烯醇偏振片膜基快速脱水干燥的

一种方法及其装置，其特点是在密闭容器内保持适当

的湿度，采用多次间断加温保温和冷却静置的工艺方

法使其膜面光洁度良好无皱纹，从而在提高产品质

量的同时，缩短生产周期，提高生产效率。

<REC>

<申请号>=CN87105915.0

<名称>=油基水溶乳液

<申请（专利权）人>=凌殿宏

<发明（设计）人>=凌殿宏

<申请日>=1987.10.16

<地址>=江苏省镇江市润州长江文化用品厂

<摘要>=本发明提供了一种油基水溶乳液及其制备方法，

这种乳液作为油墨或油漆中使用的连结料、节省了大

量植物油、降低了产品成本；同时油基水溶乳液生产

工艺简单、无毒、无气味、无污染、干燥性能好、不易

燃，给生产、运输及保存管理带来了极大的方便。油

基水溶乳液还具有粘合能力强、抗腐蚀、耐水洗等特

性，可广泛应用于纸张、皮革、木材、塑料、胶木、玉石、

钢材等材料的粘接。

<REC>

<申请号>=CN90104112.2

<名称>=复合型煤粘结剂及其型煤制作方法

<申请（专利权）人>=甄玮

<发明（设计）人>=甄玮

<申请日>=1990.06.05

<地址>=710054陕西省西安市雁塔路11号陕西省科学技术情报研究所精装厂

<摘要>=本发明涉及一种型煤粘结剂及其型煤制作工艺，

本粘结剂是由水泥外加2～10％的聚乙烯醇组成，其

粘结力高，材料来源方便，掺量少，成本低，可适用于

任何煤种。用该粘结剂1～2％(占煤重量比)掺入粉

煤中于20MPa以上的压力下成型制成的型煤，抗压

强度可达600～800公斤/单煤柱，该型煤不但强度

高且耐水性好，加工工艺简单。还能固硫减少污染。

<REC>

<申请号>=CN88103666

<名称>=服装熨烫卫生增香溶剂的配制方法

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1988.06.20

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144号

<摘要>=本发明为服装熨烫灭菌整型增香溶剂。主要应

用于自动调温喷气型电熨斗贮水器内。达到熨烫效

果好、速度快、灭菌除臭。

<REC>

<申请号>=CN200510031765.2

<名称>=水溶性洗涤剂膜

<申请（专利权）人>=顾仁安

<发明（设计）人>=顾仁安

<申请日>=2005.06.27

<地址>=410126湖南省长沙市东岸乡湖南省化纤研究所（湖南永新科技实业开发公司）

<摘要>=一种水溶性洗涤剂膜是洗涤剂与聚乙烯醇复合

而成的洗涤剂，利用聚乙烯醇可以将洗涤剂做成薄膜状，与传

统的液状、粉状洗涤剂的最大区别是本发明将洗涤剂做成薄膜

状，遇水即溶，便于携带，适用于学校、医院、写字楼、酒店、

火车旅行途中洗手、洗发等个人清洁卫生。

<REC>

<申请号>=CN98111789.9

<名称>=半晶聚乙烯醇水凝胶制造法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=顾正秋;肖久梅

<申请日>=1998.12.30

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明涉及接近人关节软骨的聚乙烯醇水凝胶

的制造,提出了确保凝胶的结晶度超过50%的半晶聚乙烯醇水

凝胶制造法,利用聚乙烯醇水溶液重复冻结－融化形成凝胶,在

冻结成型体真空脱水后进行γ－射线辐照,实现聚乙烯醇分子

链的交联补强。按本发明制成的水凝胶具有微多孔组织结构,

它既有足够的强度和韧性,又能保持较低的弹性模量,且工艺简

单可行。由于本发明制品的机械性能和润滑性能均很接近于人

关节软骨,它适用于临床置换人关节软骨,是一种有医用价值的

生物材料。

<REC>

<申请号>=CN01106158.8

<名称>=癣湿涂膜剂

<申请（专利权）人>=李继明

<发明（设计）人>=李继明

<申请日>=2001.02.15

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区香炉礁街82号2－2室

<摘要>=一种癣湿涂膜剂,它是一种包含有癣湿药水和溶

在其内的聚乙烯醇缩醛的半透明棕褐色粘稠液体,其100毫升

癣湿药水中溶有5－8克聚乙烯醇缩醛。在上述涂膜剂中还溶

有甘油,其与癣湿药水的体积比为8－12∶100。上述癣湿涂膜

剂的制备方法是:将癣湿药水与甘油加到盛有聚乙烯醇缩醛的

容器中,于室温放置36－72小时,搅拌使之均匀。本发明能使中

药原液长时间存留于患处、缓慢释药、充分发挥药效,不怕水

洗、可塑性大,不用时可方便地揭下。

<REC>

<申请号>=CN00112606.7

<名称>=生产聚乙烯醇粒料的分流式脱除溶剂与干燥产品的方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=朱家骅;夏素兰

<申请日>=2000.01.07

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=一种用于聚乙烯醇粒料连续生产工艺切片后脱

除高含量溶剂并干燥产品的方法,其主要技术特点是根据溶剂

与聚乙烯醇切片的结合形态与浓度,首先采用离心分离使溶剂

机械分流收集,然后在分区操作的振动流化床中以加热的氮气

为流化介质进行溶剂汽化和产品干燥,按氮气中溶剂的浓度分

流、交叉配气循环使用,从而实现连续化、全封闭的溶剂回收与

产品干燥。与现在使用的圆筒内搅拌式或回转圆筒式干燥技术

相比,本发明的装置更紧凑且物料与固体壁面接触不受机械挤

压和摩擦、不受壁面加热而又有更高的容积传热传质速率,从而

避免了产品粉化与粘壁同时缩短了物料停留时间,产品粒度更

均匀且提高了设备的连续运转周期,并可以很方便地调整操作

参数以适应不同牌号产品的要求。

<REC>

<申请号>=CN92112882.7

<名称>=车用绝热板及制造方法

<申请（专利权）人>=南郑县大河坎福利保温材料厂

<发明（设计）人>=赵翔;赵宗耀;王福川;陈宗国

<申请日>=1992.10.31

<地址>=723102陕西省南郑县大河坎镇农场

<摘要>=车用绝热板及制造方法，涉及一种用珍珠岩为基

料的轻质绝热板，这种绝热板是由膨胀珍珠岩和聚乙

烯醇水溶液搅拌后，在模具中成型，脱模后，干燥，再

在成型板外表面粘结一层纸构成。用以作轿车的顶

板和侧板。这种车用绝热板具有不燃烧、无毒性，价

格低、耐热度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN85106399

<名称>=防脚病增温鞋垫

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1985.08.22

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144-1号

<摘要>=因各地区的自然条件、民族习惯、生活方式不

同。所穿用的鞋材质也不同。其中有人患有不同程度

的脚癣、脚趾糜烂、霉菌感染及脚冻疮。针对

上述情况，发明研制了有预防和治疗效果的防脚病

增温鞋垫。工艺采用羊毛毡，在上面喷涂含药胶液，

然后覆盖薄型纺织物辗轧粘合送入烘干机，然后用

模具冲压成不同型码的防脚病增温鞋垫。

<REC>

<申请号>=CN97194018.5

<名称>=微生物载体及其制造方法

<申请（专利权）人>=钟纺株式会社

<发明（设计）人>=井上纯;佐佐木泰兴;村山修;关川澈夫

<申请日>=1997.04.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种多孔微生物载体是在含水状态的大小为1—

20mm的聚乙烯醇缩甲醛的海绵颗粒,含水状态的表观比重为

1.0—1.2,孔隙率为50—98%,缩醛化度为30—80摩尔%,气孔径

为20—300μm的聚乙烯醇缩醛系多孔体的微生物载体。该微

生物载体具有优越的耐磨性、耐风化(光)性、耐微生物分解性、

流动性及微生物亲合性、尤其能适用于包括流动床型的污水处

理装置在内的各种生物反应器。

<REC>

<申请号>=CN88107704.6

<名称>=多效水泥改性剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.11.07

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=多效水泥改性剂，它属于丙烯酸和丙烯酸酯系树

脂乳液。本改性剂是用具有成膜性和粘结性的丙烯

酸或丙烯酸酯系树脂乳液与聚乙烯醇缩醛物溶液混

合制成的预交联体系。本体系具有良好的亲水性、成

膜性和粘结性及多种功能性基因，故能改善水泥砂

粘、砂浆-钢筋结合力，具有减水、早强、防锈、降低收

缩等多种效能。

<REC>

<申请号>=CN95116415.5

<名称>=一种自动补胎剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=余能周

<发明（设计）人>=余能周

<申请日>=1995.09.20

<地址>=100051北京市宣武区前门大栅栏煤市街博兴胡同5号

<摘要>=本发明公开了一种自动补胎剂，该剂由聚乙烯

醇、松香、香蕉水、石膏、硫酸铝、填充料和水制备而成。所

用的填充料优选为海绵或泡沫塑料。本发明的补胎剂能在车胎

被扎破后数秒钟内快速胶合补牢。车胎一次注入本剂能确保一

年以上不需充气补胎。

<REC>

<申请号>=CN92106905.7

<名称>=耐水瓷光建筑涂料

<申请（专利权）人>=湖南省建筑材料研究设计院

<发明（设计）人>=张人韬;曾菊根;张卫党;瞿志伟

<申请日>=1992.04.29

<地址>=410011湖南省长沙市人民路164号

<摘要>=本实用新型涉及建筑用防水涂料系采用一种自

身不胶结且能耐水的低分子材料耐水灵与聚乙烯醇

(PVA)及其缩醛胶以及纤维素及其衍生物等不耐水

的高分子胶品配制成主胶结料，并加入天然或人工矿

物粉填充料，制作成稠浆状膏体涂料，刮涂于内墙或

天棚的砂灰抹平层及其他平整底层上，形成平滑、细

腻、光洁如瓷的饰面层，具有水洗不脱色和不起浆的

耐水性能，能长久保持瓷光质感。

<REC>

<申请号>=CN93106929.7

<名称>=新型复合水凝胶的制备方法

<申请（专利权）人>=中国药品生物制品检定所

<发明（设计）人>=刘青;沈滔;李凤梅;田文华

<申请日>=1993.06.12

<地址>=100050北京市天坛西门

<摘要>=本发明涉及一种新型复合水凝胶的制备方法，将

聚氧化乙烯和聚乙烯醇分别配制成一定浓度的水溶

液，而后将此二种溶液按一定比例混合，经混合均匀

后的溶液在室温下于空气中经<SUP>60</SUP>Co-r射线辐照。该

凝胶溶涨率为10～70倍，模量为400～

6000N/mm<SUP>2</SUP>。本发明制备的复合凝胶，经生物学评价证明，复

合凝胶不会引起溶血、无致热原，不会引起急性毒性

反应及皮肤刺激作用。除可用作烧伤涂料外，还可用

于聚合物药物控释体系或其它一些体内植入材料。

本发明制备工艺简单，易于实施，为高分子材料的改

性开辟了一条新路。

<REC>

<申请号>=CN92107646.0

<名称>=粉尘痕迹取模液及其制备方法和使用方法

<申请（专利权）人>=江苏省公安厅刑事科学技术研究所

<发明（设计）人>=汪丽萍

<申请日>=1992.07.15

<地址>=210024江苏省南京市扬州路1号

<摘要>=本发明涉及一种公安部门刑事侦破中的提取粉

尘痕迹的物质及其方法，它由聚乙烯醇、硫酸钾(或氯

化钠)、甲醛、消泡剂和水经搅拌、溶解、加热、冷却等

工序制得，制备好的取模液使用时与熟石膏粉(或高

强石膏粉)混合搅拌均匀呈浆液状，定点灌注，使浆液

缓缓流入印痕中，凝固后提取即可。

<REC>

<申请号>=CN97121755.6

<名称>=一种多功能商标胶及其制法

<申请（专利权）人>=陈宝元

<发明（设计）人>=陈宝元;王蔓;潘天鹏;孙玉琼;周广玉;蔡永红

<申请日>=1997.12.17

<地址>=475002河南省开封市汴京路2号市科委专利技术研究所

<摘要>=本发明提供了一种多功能商标粘合剂及其制法,

是利用聚乙烯醇、淀粉、盐酸、硫酸、甲醛、氢氧化钠、催干

剂按一定配比,一定温度与顺序搅拌反应而成。用本发明制成的

粘合剂干燥速度快,初粘力强,特别适用于机械化高速贴标机使

用,本发明还加可水调配适当浓度,以适应人工粘贴各类标签,还

可代替白乳胶粘接各类纸盒、纸制品、建筑材料等,具有推广应

用价值。

<REC>

<申请号>=CN93105836.8

<名称>=高强快干复合性粘合剂

<申请（专利权）人>=陈宝元

<发明（设计）人>=陈宝元

<申请日>=1993.05.25

<地址>=475300河南省兰考县陵园路3号华隆公司

<摘要>=本发明涉及一种用于商品包装的纸箱粘合剂，它

是由淀粉粘合剂与聚乙烯醇粘合剂配制而成。本发

明具有成本低、粘合度强、干燥快等优点，具有应用价

值。

<REC>

<申请号>=CN94118659.8

<名称>=水溶性热压合聚乙烯醇粘合纤维，其无纺织物及它们的制法

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=大森明夫;佐野友之;佐藤政弘;楢村俊平;小林悟;関谷洋辅

<申请日>=1994.10.14

<地址>=日本冈山县

<摘要>=将高熔点PVA聚合物(A)与低溶点水溶性聚合

物(B)混溶于聚合物(A)的溶剂中制得纺丝溶液，进行

低温纺丝使其凝固形成海-岛形结构，(A)作为海组

分，(B)作为岛组分存在。至少一部分岛组分存在于

自纤维表面至内部2μm的范围内，纤维表面基本不

含岛组分。此纤维通常呈基质相即高溶点PVA纤

维的性质，但在高温下受压时，低熔点聚合物(岛组

分)被推至纤维表面使纤维之间发生热粘合。利用此

性质可由该纤维制造无纺织物。

<REC>

<申请号>=CN02145360.8

<名称>=水泥浆阻粘剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=陈振耀

<申请日>=2002.11.25

<地址>=200336上海市长宁区仙霞路335号

<摘要>=本发明属于化工领域，并提供了一种水泥浆阻粘

剂及其制造方法。水泥浆阻粘剂其特征在于由聚乙烯醇、乙醇、

聚乙二醇辛基苯基醚、水组成，其配方的重量百分比为聚乙烯

醇2～7.5、乙醇(95％)6.5～18、聚乙二醇辛基苯基醚0.2～1.5、

水73～91.3。其制造方法为按比例先加入聚乙烯醇在87～

95℃温度下逐渐溶解完全，再在室温下边搅拌边滴加乙醇，依

次再滴加聚乙二醇辛基苯基醚，搅拌均匀后即可制成水泥浆阻

粘剂。其配方合理，制造方法简易可行。水泥浆阻粘剂涂于混

凝土搅拌车上成膜，阻止水泥浆粘附在混凝土搅拌车外壁，仅

用湿抹布擦拭，能有效地去除粘附在混凝土搅拌车外壁上的水

泥浆，既减轻了劳动强度，保护了混凝土搅拌车，又改善了城

市环境。

<REC>

<申请号>=CN94105087.4

<名称>=钢化瓷砖涂料

<申请（专利权）人>=洪新胜

<发明（设计）人>=洪新胜

<申请日>=1994.05.18

<地址>=432100湖北省孝感市汤家街63号科技大楼

<摘要>=本发明涉及一种硬度高、耐洗刷、饰面光洁白亮

如瓷的钢化瓷砖涂料。它由聚乙烯醇、多用粉、滑石

粉、重质碳酸钙、羧甲基纤维素、增白剂和水配制而

成，而不是采用现有涂料普遍采用的有机高分子聚合

物作为粘接成膜物质，从而使本发明产品具有硬度

高、光洁度高、附着力强、耐擦洗性能优良，成本低廉、

使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510104418.8

<名称>=聚乙烯醇缩丁醛防水材料

<申请（专利权）人>=吕春健

<发明（设计）人>=吕春健

<申请日>=2005.11.01

<地址>=266012山东省青岛市市南区台西三路29号201室

<摘要>=本发明涉及一种建筑工程用防水材料，特别是采

用聚乙烯醇缩丁醛所形成的防水材料，它属于建筑工程防水材

料技术领域。本发明聚乙烯醇缩丁醛防水材料，它是由下列原

料组成：聚乙烯醇缩丁醛、氧化铁红、氢氧化铝，碳酸钙，滑

石粉，红土，石英沙。所述原料组成的百分比如下：聚乙烯醇

缩丁醛60－80％，氧化铁红8－10％，氢氧化铝3－5％，碳酸

钙3－5％，滑石粉3－5％，红土3－5％，石英沙3－5％。利

用本发明技术所形成的产品具有防水性能优异、价格低廉、废

物利用、保护环境的优点。

<REC>

<申请号>=CN93114576.7

<名称>=农用地膜粉料

<申请（专利权）人>=井侠

<发明（设计）人>=全龙浩;井侠

<申请日>=1993.11.19

<地址>=100073北京市丰台区西局东街56号

<摘要>=一种农用地膜粉料，属于农用地膜制造技术领

域。其特征是，它是一种用于制作自分解缓释放化肥

地膜的农用地膜粉料。它是聚乙烯醇(粉料)、营养素

(粉料)及二苯甲酮系或苯并三唑系紫外吸收剂的混

合物，其中，聚乙烯醇粉料占重量比的60％以上，紫

外吸收剂占重量比的0.1～0.5％，在之间起阻止自分

解而增强作用。它具有可自行分解、不产生废物，又

可缓释放化肥且成膜简易，使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610014520.3

<名称>=一种纺纱管面纸用涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种纺纱管面纸用涂料制备方法，聚乙烯醇4kg浸泡1-4小时后加入96kg水搅拌，加热至80℃以上使其充分糊化，冷却至60℃以下，加入碱性大红染料300g搅匀，冷却至30℃以下，然后配入2kg含量60％的三聚氰胺甲醛树脂中，再根据三聚氰胺甲醛树脂的聚合度加入约10g氯化铵帮助树脂固化，制得本品。本发明具有以下优点：拉力大，抗油、抗水性能好及不脱色、抗静电，环保，价格低。

<REC>

<申请号>=CN02122431.5

<名称>=气体阻透剂、气体阻透性薄膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社德山

<发明（设计）人>=梅川秀喜;乾洋治

<申请日>=2002.06.05

<地址>=日本山口县

<摘要>=提供一种由聚乙烯醇系树脂、硅醇盐水解产物和

聚环氧乙烷组成的气体阻透剂。通过把包含该气体阻透剂的气

体阻透层层压到热塑性树脂薄膜上而制成的气体阻透性薄膜,

和通过在热塑性树脂薄膜的一个面上层压包含该气体阻透剂

的气体阻透层并在与气体阻透层的热塑性树脂薄膜层压面相

反的一面上层压密封层而制成的气体阻透性薄膜,由于薄膜外

观优异而且即使在高湿度下也显示优异的气体阻透性,因而,可

以有利地作为包装用薄膜使用。

<REC>

<申请号>=CN90103986.1

<名称>=型煤粘结剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院合肥研究所

<发明（设计）人>=章祥麟

<申请日>=1990.05.29

<地址>=230001安徽省合肥市宣城路19号

<摘要>=本发明介绍一种型煤粘结剂及其制备方法，其特

征在于它由聚乙烯醇缩醛水溶液和腐植酸盐混合反

应而成。这种粘结剂的材料来源广，价格低廉，制作

工艺简单，粘结性能优良，适合各种牌号的烟煤、无烟

煤和褐煤制作型煤。用它制作的型煤冷、热强度高，

耐水性能好。

<REC>

<申请号>=CN03105087.5

<名称>=偏光板与其制造方法

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=林秀树;林成年

<申请日>=2003.03.05

<地址>=日本大阪市

<摘要>=本发明的目的是提供一种改善耐久性的碘型偏

光板与其制造方法。为达此目的，本发明提供的碘型偏光板包

括一个聚乙烯醇树脂薄膜，其中碘会吸附及定向在该聚乙烯醇

树脂薄膜中及其上。而且通过一个透明黏着层，保护膜会黏着

到聚乙烯醇树脂薄膜上。其中，该透明黏着层包含由丙烯酸酯

酸和其衍生物所组成的群组中，所选出的一个水溶性丙烯酸酯

型聚合物，并且满足下列其中之一：A：在偏光板中的水溶性

丙烯酸酯聚合物的份量是每一平方米偏光板包含5到1,000毫

克(mg)；B：在透明黏着层中的水溶性丙烯酸酯聚合物的份量

是其重量的2到75％。

<REC>

<申请号>=CN96118208.3

<名称>=水性彩霸涂料

<申请（专利权）人>=湘潭市南方高新技术研究所

<发明（设计）人>=陈汉东

<申请日>=1996.06.07

<地址>=411100湖南省湘潭市建设北路305号

<摘要>=本发明涉及一种涂料组合物，它克服了现有水包

油型多彩喷塑涂料的有毒性。所用原料主要是苯丙乳液，聚乙

烯醇，氢氧化钙，滑石粉，磷酸三丁酯，珠光粉，甲基纤维素，色浆、

重质碳酸钙组成。它具有无毒性，成本低，制造工艺简单，施

工方便，其饰面粘结性强，不脱离，不褪色，使用寿命长，耐水洗，色

彩丰富，立体感强，适用于建筑物墙体表面以及板材和塑料等物

体表面装饰。

<REC>

<申请号>=CN00105491.0

<名称>=聚乙烯醇冷水速溶胶粉

<申请（专利权）人>=徐显志

<发明（设计）人>=徐显志

<申请日>=2000.04.03

<地址>=445602湖北省咸丰县一六八化工厂

<摘要>=PVA冷水速溶胶粉是配制粉末涂料的主要材料,

它有聚乙烯醇,重质碳酸钙、硬脂酸钡、群青、碳酸氢钠等按一

定比例混合而成。用冷水速溶胶粉配制成的粉末涂料,使用后墙

面光滑如镜不退光、不退色、不透底、不掉灰、耐擦洗1000

次以上,硬度好,色彩光亮艳丽,是一种无公害、环保型、使用方

便成本低大众化的换代产品。

<REC>

<申请号>=CN89105476.6

<名称>=膨润土外墙涂料及制造方法

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=李成俊

<申请日>=1989.03.01

<地址>=江苏省徐州市南郊

<摘要>=一种用于外墙装饰用的涂料及制造方法，由于在

原料中新增了较大量的膨润土，使该种涂料的耐水、

耐擦洗性能大大提高，成本降低，同时也简化了生产

工艺，使该涂料及制造方法易于实施和应用，克服了

目前在市场上销售的各种高、低档外墙涂料的不足。

此外，由于在生产中不需使用酸和碱，故对金属设备

不产生腐蚀性，使本发明易于推广。

<REC>

<申请号>=CN93102262.2

<名称>=内胎自补剂配方制作技术

<申请（专利权）人>=钱东海

<发明（设计）人>=钱东海

<申请日>=1993.03.07

<地址>=312011浙江省绍兴皋振埠镇南坂溇村霞鲁桥

<摘要>=一种内胎自补剂特定配方制作技术，其生产工艺

流程为投水、加热，加聚乙烯醇、搅拌，加石膏粉、搅

拌，加食用碱、搅拌，加锯木粉、搅拌，加硫酸铜、加热

搅拌，冷却，成品。本工艺所配制内胎自补剂，是一种

具有高分子胶粒特性，能迅速地阻塞橡胶内胎中破漏

洞处，具有很强密封作用，从气门注入即可一次性将

胎上所有眼全部补好，今后出现破眼，也将自动补好，

不必拆胎。本剂使用方便、可靠、无腐蚀、耐久，适用

于自行车、摩托车、三轮车等橡胶内胎。

<REC>

<申请号>=CN93115415.4

<名称>=彩色建筑装饰膏

<申请（专利权）人>=薛奕

<发明（设计）人>=薛堂盛;薛奕;王永明;薛堂荣;薛炯;薛堂霞;薛堂彬

<申请日>=1993.12.16

<地址>=610041四川省成都市洗面桥横街8号

<摘要>=本发明提供了一种彩色建筑装饰膏。装饰膏中

有苯—丙乳液，复合聚乙烯醇溶液，831纤维素，硅溶

胶，重钙，多能粉。还可有增塑剂、成膜助剂，活化重

钙，有机硅乳液等。无毒、无异味，无放射性，粘结力

强，耐污染，并有优良的高耐光性、耐候性、不泛黄性，

耐碱，耐火、耐湿擦洗等性能。成膜后表面光滑细腻、

硬度高、成本低、工艺简单、适应性强、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN96105267.8

<名称>=幻彩涂料

<申请（专利权）人>=陈文荣

<发明（设计）人>=陈文荣

<申请日>=1996.05.28

<地址>=100081北京8130信箱

<摘要>=本发明涉及建筑涂料领域，目前使用的多彩涂料

存在着有害的挥发物危害施工人员及居住人员的健康，而且易

燃易爆，生产工艺复杂，原料昂贵，设备投资大，生产成本高等缺

点，本发明的目的是提供一种色彩美观，制作方便，价格低廉，不

危害人体健康的彩色涂料，本发明幻彩涂料含有聚乙烯醇、

水、钛白粉、苯甲酸钠、磷酸三丁酯，涂料色浆等。施工时利

用特种喷枪将几种不同颜色的涂料经多次喷涂达到复彩的效

果。

<REC>

<申请号>=CN98122027.4

<名称>=一种间歇反应制备聚乙烯醇缩甲醛胶的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学石油化工学院

<发明（设计）人>=唐闻群

<申请日>=1998.11.24

<地址>=201512上海市金山区松金公路1166号

<摘要>=一种间歇反应制备聚乙烯醇缩甲醛胶的方法,缩

醛化反应于较高的浓度下在反应釜中进行,反应结束后按容积

比将部分反应液放至一敞口搅拌釜并分别在反应釜和搅拌釜

中加水搅拌进行胶水的稀释配制。反应釜与敞口搅拌釜的容积

比为(1∶2)～(1∶1)。其优点是加热和冷却所花费的时间和能

耗、催化剂用量和用于中和反应物的碱的用量以及反应时间均

相对减少。另外由于相同容积敞口搅拌釜的造价仅为反应釜的1/4

左右,故本发明提供的方法使得设备投资也大为降低。

<REC>

<申请号>=CN01144501.7

<名称>=一种X射线增感屏及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国乐凯胶片集团公司

<发明（设计）人>=左志和

<申请日>=2001.12.18

<地址>=071054河北省保定市建设南路1号

<摘要>=本发明涉及一种增感屏，由支持体、底层、荧光

层和保护层组成，支持体为含有反射物质的聚酯片基，底层由聚

乙烯醇缩丁醛及增塑剂组成，其中各组成的重量百分比为：聚乙

烯醇缩丁醛含量62.5％～95.2％，增塑剂含量4.8％～37.5％；荧

光层由聚乙烯醇缩丁醛、荧光剂及增塑剂组成，聚乙烯醇缩丁

醛含量4.6％～15％，荧光剂含量80％～94.9％，增塑剂含量

0.5～5％；保护层由二醋酸纤维素及增塑剂组成，二醋酸纤维

素含量33.3～83.3％，增塑剂含量16.7～66.7％，制得的增感

屏保护层粘牢度好、表面电阻低。

<REC>

<申请号>=CN87106100

<名称>=生产康复健身毯的方法

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1987.09.07

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144-1号

<摘要>=在日常生活中各自因种种原因，患有其中不同

程度：风湿、类风湿性关节炎、皮肤湿疹、坐骨神经

病、肩周炎、胃肠疾病、肛门及妇科等疾病。本发明针

对预防治疗上述疾病，采用中草药、高分子胶粘剂、芳

香物有机结合成溶液，粗支脱脂纯棉布在其内浸泡，

经烘干药物有效成分被形成的微粒胶囊裹合敷在载

体上。在适当温度中缓慢释放达到预防、治疗目

的。

<REC>

<申请号>=CN200480036306.7

<名称>=荧光增白剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=塞拉尼斯国际公司

<发明（设计）人>=G·D·米勒;C·E·米切尔

<申请日>=2004.12.08

<地址>=美国德克萨斯州

<摘要>=本发明大体上涉及改进的制备包含荧光增白剂

和聚乙烯醇树脂的含水涂料组合物的方法，其改进涉及在向浆

料中添加荧光增白剂和聚乙烯醇树脂之后，在高于大约160℉

的温度将浆料煮至少大约5分钟以溶解聚乙烯醇树脂。本发明

能够在不损害白度和色彩的情况下以较低的水含量进行制备。

特别优选的是添加干燥树脂和/或干燥增白剂以提供高固含量

的混合物。本发明的另一方面是增白剂与PVOH树脂的干燥粒

状掺合物。公开了荧光增白剂/PVOH含水浓缩物的制备方法，

包括以下相继的步骤：(a)提供包含水和荧光增白剂活性成分的

含水增白剂组合物，其中荧光增白剂活性成分在含水增白剂组

合物中的存在量通常为大约10％至大约25％；(b)将聚乙烯醇

树脂与所述含水荧光增白剂组合物混合，其量为每0.5至10

湿份的含水增白剂组合物对应大约1份干燥聚乙烯醇树脂，从

而提供聚乙烯醇树脂和荧光增白剂的初生含水浓缩物；和(c)

通常在大约175℉至大约210℉将该含水浓缩物煮大约10分钟

至大约120分钟以溶解固体，从而提供煮过的增白剂/聚乙烯醇

浓缩物。

<REC>

<申请号>=CN88101575

<名称>=一种纸铁复合罐

<申请（专利权）人>=孙克全

<发明（设计）人>=孙克全

<申请日>=1988.04.06

<地址>=天津市红桥区本溪路彰武楼42号101

<摘要>=本发明是一种具有防潮、阻燃、耐压盛装含有化

学溶剂物料的纸铁复合罐。该罐纸质部分其内表面

涂有聚乙烯醇，纸间涂有粘合剂，外表面涂有防潮阻

燃涂料，罐的端口为马口铁。

<REC>

<申请号>=CN01101978.6

<名称>=聚乙烯醇的可回收再制新结构

<申请（专利权）人>=谢明悌

<发明（设计）人>=谢明悌

<申请日>=2001.01.19

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明为有关一种聚乙烯醇泡棉的可回收再制新

结构,是针对已有技术上聚乙烯醇切除废料无法回收再利用,造成

焚化污染缺失而创新,其特征在于:将泡棉废料均匀粉碎块粒置入

成型模具中,并同时注入聚乙烯醇混合反应药剂,使其两者同时聚

合、经由熟化、干燥、复合硬化一体成型,产生一种软硬相间局

部磨阻去污功效的组织结构,又可搭配制成多彩碎块组合变化的

商品图饰,使重复循环回收再制并增强去污效能,进而达到完全无

污染、有利于环保的泡棉的经济利用价值者。

<REC>

<申请号>=CN88107499.3

<名称>=衣物保护剂利洗净及其制备工艺和使用方法

<申请（专利权）人>=宋育群

<发明（设计）人>=宋育群

<申请日>=1988.11.08

<地址>=北京市西城区翠花街5号

<摘要>=本发明公开的衣物保护剂利洗净是选用水溶性

有机高分子材料聚乙烯醇及适量表面活性剂、香料和

软水经精制、加热、搅拌、过滤配制而成的水溶液。该

产品可以解决洗涤衣物时，尤其是使用洗衣机洗涤衣

物时，衣服局部污垢不易洗净的缺陷，避免费时费力

的手工劳动，同时起到减少磨损衣物和保护衣物的作

用。

<REC>

<申请号>=CN02129318.X

<名称>=一种新型清漆及制作方法

<申请（专利权）人>=刘孝慈

<发明（设计）人>=刘孝慈

<申请日>=2002.08.30

<地址>=300161天津市河东区红星路向阳花园1号楼3门702室

<摘要>=一种无污染的清漆及制作方法。涉及一种油漆及

制作方法。其特征在于，将蒎烯树脂、聚乙烯醇缩丁醛、乙醇

按照重量比为：蒎烯树脂∶聚乙烯醇缩丁醛∶乙醇＝(18－

20)∶(16－18)∶(66－62)的比例混合，经搅拌，静置后成为产

品。本发明采用树脂聚合而成，原料中不含有有毒有害的物质，

产品中不含有未挥发的有毒有害物质，属于无污染的清漆。无

论在室外或室内使用均无任何污染，是一种环保型的新型清

漆。本发明产品具有高度的透明性，耐寒耐热性，耐水耐油性，

成膜性和抗冲击性，并且性能稳定，保存期长，干燥时间短，

具有良好的性能。本发明涉及的制作方法，工艺简单，投资少，

成本低，操作简单，生产环境好，安全无污染。

<REC>

<申请号>=CN92106788.7

<名称>=木器、玻璃用印花纸及其转贴方法

<申请（专利权）人>=王勇进

<发明（设计）人>=王勇进

<申请日>=1992.11.12

<地址>=250021山东省济南市经五路295号济南军区企业管理局

<摘要>=一种木器、玻璃上使用的印花纸，是用一种聚乙

烯醇缩丁醛的薄膜作为载体印制成各种图案的花纸，

可在常温下转贴印花。转贴时用一种醇溶剂，以花纸

的背面与被贴物体表面粘贴，不需要加热、加压操

作。该方法可用于木器、玻璃、塑料及金属制品表面

印花转贴，无需特殊设备，费用低廉，方便实用。

<REC>

<申请号>=CN200510100609.7

<名称>=微生物细胞的固定化方法

<申请（专利权）人>=黄永平

<发明（设计）人>=黄永平

<申请日>=2005.10.25

<地址>=528226广东省佛山市南海桂城南海桂西路15号2座505转

<摘要>=本发明提出了一种微生物细胞的固定化方法。是

采用聚乙烯醇作载体包埋微生物细胞，并使用成型剂使包埋微

生物细胞成型后定型，制备出外形为规则珠状的凝胶态固定化

微生物细胞。本发明的特点是载体价格便宜，成型剂可重复使

用，制备工艺操作简便，稳定性高，外形规则的成品使用方便，

机械强度优良。本发明可以广泛应用于医药工业和食品饮料工

业，改进传统的发酵工艺。

<REC>

<申请号>=CN85102838

<名称>=微生物细胞的固定化方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=李有福;张坐奎;张叔渊

<申请日>=1985.04.01

<地址>=四川省成都市九眼桥

<摘要>=本发明提出了一种微生物细胞的固定化方法。是

采用聚乙烯醇作载体包埋微生物细胞，并使用成型

剂使包埋微生物细胞成型后定型，制备出外形为规

则珠状的凝胶态固定化微生物细胞。本发明的特点是载体价格便宜，成型剂可重复

使用，制备工艺操作简便，稳定性高，外形规则的成

品使用方便，机械强度优良。本发明可以广泛应用于医药工业和食品饮料工

业，改进传统的发酵工艺。

<REC>

<申请号>=CN01136950.7

<名称>=聚乙烯醇生产新工艺

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=李群生

<申请日>=2001.12.26

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=在聚乙烯醇生产的合成工段、精馏工段、聚合工

段、醇解工段、回收工段等过程中，采用简化工艺与合理匹配

能量、应用新型高效分离技术、设计复合分离塔器等方式，在

生产过程中进行工艺更新和技术改造，提高了装置的生产能力

和运行效率，降低了原料消耗和物料消耗，减轻了环境治理的

压力，提高了装置运行的经济性。

<REC>

<申请号>=CN200610050383.9

<名称>=一种电话膜

<申请（专利权）人>=杨智勇

<发明（设计）人>=杨智勇

<申请日>=2006.04.18

<地址>=315311浙江省慈溪市龙山镇东门外村

<摘要>=本发明涉及一种电话膜。其包括基质和辅料，基

质采用聚乙烯醇PVA，辅料包括消毒剂，天然香料，水。各组

分中，水的质量百分比为5～20％，消毒剂的质量百分比为

1.5～3％，天然香料的质量百分比为0.5～1％，其他为基质聚

乙烯醇PVA。所述消毒剂可以是含氯消毒剂。与现有技术相比，

本发明的优点在于，由于采用聚乙烯醇PVA作为基质，并选

用合理的辅料配方，而聚乙烯醇PVA本身无毒，不会对人体

造成伤害，而且，聚乙烯醇PVA还能缓慢释放所含的药物成

分，因此，具有持久的杀菌效果。

<REC>

<申请号>=CN96110094.X

<名称>=聚乙烯醇中空纤维膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=小松贤作;楠户修

<申请日>=1996.06.05

<地址>=日本冈山县

<摘要>=一种聚乙烯醇PVA中空纤维膜，它的90％截

留颗粒的粒径与10％截留颗粒的粒径之比不大于5.0，证

实有陡峭分离特性，是通过包括使用有绝热结构的喷丝头，通

过干喷湿纺或湿纺的方法制备的PVA中空纤维膜。

<REC>

<申请号>=CN200410038809.X

<名称>=固定化葡萄糖淀粉酶制品及固定葡萄糖淀粉酶的方法

<申请（专利权）人>=甘肃省科学院生物研究所

<发明（设计）人>=周剑平;龚伟中;魏甲乾;王治业;杨晖

<申请日>=2004.04.30

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区定西南路179号

<摘要>=本发明公开了一种固定化葡萄糖淀粉酶制品及

利用聚乙烯醇复合凝胶固定葡萄糖淀粉酶的方法。本发明固定

化葡萄糖淀粉酶制品，是由聚乙烯醇复合凝胶与葡萄糖淀粉酶

酶液混合而成，经低温冷冻成型；其中聚乙烯醇复合凝胶中聚

乙烯醇的含量是8～15％(质量百分含量)，葡萄糖淀粉酶酶液

浓度为8～15％(质量百分含量)。每100mL复合凝胶承载0.5～

1.5g的葡萄糖淀粉酶酶粉。本发明利用聚乙烯醇复合凝胶固定

化葡萄糖淀粉酶制品有较好的机械性能、操作稳定性和工业应

用前景。本发明应用于酒精工业、食品工业、酿酒、淀粉及淀

粉质原料的深加工、分析测定及其它相关发酵工业生产中。

<REC>

<申请号>=CN200710156795.5

<名称>=乙酸乙烯酯法制聚乙烯醇

<申请（专利权）人>=吴江市方霞企业信息咨询有限公司;

<发明（设计）人>=陈哲;金珠;谢瑜

<申请日>=2007.11.28

<地址>=215200江苏省吴江市松陵镇江新村

<摘要>=本发明提供一种聚乙烯醇制备方法，包括乙酸乙烯酯，甲醇，用氧化还原引发体系和复合乳化剂进行了乙酸乙烯酯(VAC)的乳液聚合，反应过程中可通过控制反应产物排出水的量来控制反应进程。最后在碱性甲醇溶液中对聚乙酸乙烯酯进行醇解制得高聚合度高醇解度聚乙烯醇，采用低碱法醇解比较好，副反应少，比较容易提纯，可以制备出高分子量的聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN96108671.8

<名称>=耐水、油、高温可回收降解的一次性食用具的制作方法

<申请（专利权）人>=廖锦材

<发明（设计）人>=邱华;朱进;邱琦;廖锦材

<申请日>=1996.07.05

<地址>=331200江西省樟树市樟树农业学校

<摘要>=一种耐水、油、高温、耐酸碱可回收降解的一次

性食用具的制作方法。该方法由配料、处理纸张、成型三部分

组成。配料包括配制腐植酸钠胶体溶液、聚乙烯醇胶液、

FeCl<SUB>3</SUB>水溶液以及聚乙烯醇、淀粉混合胶粘剂。该食用具

既可将其回收再处理制成包装盒等,也可与其它废弃的纸质纤

维一样,在垃圾中被降解,降解产物是一种土壤改良剂,不会污

染环境。用本发明方法处理纸张,每处理一平方米纸张,仅需

一分二厘人民币。

<REC>

<申请号>=CN01144131.3

<名称>=含动物蛋白质的合成纤维及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=刘必前;高曙光;冀旭;金小铃;李兰

<申请日>=2001.12.12

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明属于纺织领域，特别涉及含动物蛋白质的

合成纤维及其制备方法。本发明的纤维是通过下面方法制备得

到的，从含有天然动物角蛋白的原料中分离提纯出角蛋白，将

分离提纯后的角蛋白再用水溶解，用碱性溶液调节溶解液的

pH8.5－12，并浓缩溶解液到浓度为13～20wt％；将聚乙烯醇

高分子聚合物用水溶解成浓度为13～20wt％的水溶液；将步骤

(1)和步骤(2)浓度为13～20wt％的角蛋白溶液和浓度为13～

20wt％的聚乙烯醇高分子聚合物溶液混合，制成纺丝原液；将

纺丝原液进行脱泡，然后进行湿法纺丝；由纺丝喷孔中出来的

丝进入凝固浴液，经过湿浴牵伸、烘干、干热牵伸和热定型程

序成为含动物蛋白质的合成纤维。

<REC>

<申请号>=CN96106982.1

<名称>=含水的有机聚硅氧烷乳状液和其制备用的乳化剂

<申请（专利权）人>=瓦克化学有限公司

<发明（设计）人>=恩诺·芬克;克里斯蒂娜·屈尔默埃尔

<申请日>=1996.07.29

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及含水的有机聚硅氧烷乳状液，尤其是

涉及那些能通过将硅一键合氢加到脂族多键上而交联的含水

有机聚硅氧烷乳状液，通过包含烷基苯基聚乙二醇醚和低水解

度的聚乙烯醇乳化剂的结合来制备这些含水有机聚硅氧烷乳

状液的方法，和它们用于制备防粘涂料的应用。

<REC>

<申请号>=CN93111435.7

<名称>=自动补胎剂

<申请（专利权）人>=周罗明

<发明（设计）人>=周罗明

<申请日>=1993.06.04

<地址>=410005湖南省长沙市展览馆路6号219室

<摘要>=本发明公开了一种灌入车辆充气橡胶内胎而堵

住被扎孔的自动补胎剂。它的重量百分比组成是，水

93—95％、聚乙烯醇2.7—3％、滑石粉1.8—2％、纸

纤维素0.8—1％。本产品具有优良的流动性、渗透性和韧性，自动

补胎防漏效果极佳。

<REC>

<申请号>=CN87107790.6

<名称>=用于培养微生物的坚实的固体培养基的制备方法

<申请（专利权）人>=包格奠尔兹院士基辅医学院

<发明（设计）人>=夫拉迪米尔·夫拉迪斯沃维奇·加辛斯基;塔蒂亚那·伊瓦诺纳·克拉英米科瓦;纳塔利亚·夫拉迪米罗纳·科科沙;利迪亚·彼特罗夫纳·彼沃瓦维奇

<申请日>=1987.10.07

<地址>=苏联基辅

<摘要>=用于培养微生物的固体培养基的制备方法在于

将重量比为(15-20)∶(0.019-0.132)∶(1.0-3.0)的

丙烯酰胺和N，N′-亚甲基-二-丙烯酰胺和聚乙烯醇

在生理盐水中进行自由基共聚至生成凝胶，接着进行

洗涤，在生理盐水中溶胀并用营养基质浸泡。

<REC>

<申请号>=CN93106938.6

<名称>=高强度、耐水擦洗仿瓷涂料及其加工方法

<申请（专利权）人>=陈新中

<发明（设计）人>=陈新中;陈新化

<申请日>=1993.06.15

<地址>=476600河南省永城县医药公司陈全转

<摘要>=一种仿瓷涂料，它含有水、聚乙烯醇、甲醛、盐酸、

交联剂、乳化剂、灰钙、轻质碳酸钙。其加工方法为，

在反应釜中加入水，升温后加入聚乙烯醇。在搅拌下

再次升温至聚乙烯醇完全溶化为止。加入盐酸、甲

醛，反应至出现白色反应物，然后在搅拌下加入水至

溶解完全为止。该涂料具有高强度，耐水洗，寿命长，

表面亮度，光洁度高，价格便宜，原料来源充足等优

点。它可涂于室内、外的墙壁上。

<REC>

<申请号>=CN96107023.4

<名称>=新型抗水强力白乳胶

<申请（专利权）人>=李诗录

<发明（设计）人>=李诗录

<申请日>=1996.07.05

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号8428信箱

<摘要>=本发明公开的新型抗水强力白乳胶,它包括:主要

粘接基料:聚乙烯醇缩甲醛胶液、淀粉;填充料:轻钙、滑石粉

防腐剂:五氯酚钠;防水剂:甲壳胺;助剂:硫酸、甲醛;溶剂:水。它

具有粘接木材、地板、瓷砖、纸制品、泡沫塑料等多种材料的

功能,并可作为棉织物上浆料和生产上好涂料的基料。其粘结强

度高,干燥时间短,防水性好,耐低温性佳。而且生产设备简单,

工艺简易,生产周期短,生产中无三废排放。原材料价廉易购,成

本仅是聚醋酸乙烯乳胶的40—50%。

<REC>

<申请号>=CN90106616.8

<名称>=制造彩色阴极射线管荧光屏用的预涂溶液

<申请（专利权）人>=三星电管株式会社

<发明（设计）人>=李光先

<申请日>=1990.07.30

<地址>=南朝鲜京畿道华城郡

<摘要>=一种制造彩色阴极射线管荧光屏用的预涂溶液，

其中所述预涂溶液含有聚乙烯醇、重铬酸铵和纯水，

并加有1.0至2.0％重量的硝酸铝。将预涂溶液涂上

后，附着力有所提高，在烘焙粘附层过程中所产生的

能损坏荧光镶条和铝淀积膜的气体量有所减少。

<REC>

<申请号>=CN93110750.4

<名称>=一种仿瓷多彩涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东冶金学院

<发明（设计）人>=古绪鹏;陈忠祥

<申请日>=1993.04.08

<地址>=243000安徽省马鞍山市湖东路

<摘要>=本发明公开了一种用于内墙装饰的仿瓷多彩涂

料，主要由聚乙烯醇、水、填料、交联剂、多彩色浆和增

粘剂组成，通过在仿瓷涂料中添加自制的多彩可一次

直接刮涂产生多彩花纹的效果，该涂料制备工艺简

单、成本低廉、耐温擦，在500次以上，装饰效果良好，

投资少，上马快，广泛应用于各种室内装璜。

<REC>

<申请号>=CN89100206.5

<名称>=散发保健有效成份的沙发靠垫、抱枕制造方法

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1989.01.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144号

<摘要>=本发明是人民休息时的一种生活用品。  将本发明喷涂在根据设计要求而剪裁成的聚胺

脂体积表面，干燥后放入各类针纺织装饰成的袋内。

在应用中沙发靠垫、抱枕散发出特有药香气味、淡雅

而持久。长期通过皮肤、口腔、鼻腔的吸收可稳定情

绪、开胃健脾、驱风消炎，并能调正女性阴性激素，增

强爱心。

<REC>

<申请号>=CN93118533.5

<名称>=新型防水聚乙烯醇复合材料(烯酯复合材料)及其制法和用途

<申请（专利权）人>=刘永浩

<发明（设计）人>=刘永浩

<申请日>=1993.10.12

<地址>=100062北京市崇文门外花市上二条24号

<摘要>=一种聚乙烯醇复合材料，它是由聚乙烯醇与三聚

氰胺，甲醛与尿素进行缩聚，并加入氧化石蜡，三乙氧

基硅烷，丁二醇，邻苯二甲酸二乙酯改性而制得的聚

合物混合物，将此聚合物混合物再加入二氧化硅及钛

酸酯进行交联，注入模具制成各种制品，具有耐油、耐

水、耐磨等优点，用作建筑用的防水层或再配成胶粘

剂，用途十分广阔。

<REC>

<申请号>=CN93101548.0

<名称>=毛纱上浆浆料配方、上浆工艺及设备

<申请（专利权）人>=青海省纺织工业研究所

<发明（设计）人>=周晓红;朱珊年;田野

<申请日>=1993.01.19

<地址>=810001青海省西宁市西关大街68号

<摘要>=一种毛纱上浆的浆料配方、上浆工艺及设备，属

于毛纺行业纺纱到织造工艺的改进。本发明提供的

是由聚乙烯醇、水以及105净洗剂、甘油和乳化蜡

SW-3等组成的上浆浆料，采用12锭单纱浆纱机，将

单纱直接上机浸入浆槽，由两个压浆装置控制上浆，

再经烘箱绕制到六角纱架上热风烘干的工艺，使上浆

毛纱能够达到织造所需的强度等性能，从而使毛织物

达到超轻薄的程度，满足人们生活的需求。

<REC>

<申请号>=CN96120955.0

<名称>=一种新型水性建筑多彩涂料

<申请（专利权）人>=李庆明

<发明（设计）人>=李庆明

<申请日>=1996.12.09

<地址>=100025北京市朝阳区朝阳路十里堡2号综合楼北京市朝阳建化实用技术研究所

<摘要>=本发明所提供的一种新型水性建筑多彩涂料,包

括聚乙烯醇(1799)、水、珠光颜料、乙二醇、尿素及钛青系颜

料。其生产工艺为:将水加入反应釜中,升温至80℃,搅拌并缓缓

加入聚乙烯醇,当温度升到95℃左右时,停止升温,保温搅拌50

分钟,待聚乙烯醇全部溶解,再将温度升至85℃,加入尿素搅拌

10分钟,然后降至常温,过滤;将制得的胶水加入到搅拌器中,加

入乙二醇、珠光颜料及其它所需颜料,搅拌直至色泽均匀而成。

该种涂料成本低,效果好,更重要的是该涂料绝对不含有有害成

分。

<REC>

<申请号>=CN200310107744.5

<名称>=水晶瓷粉涂料及其配制方法

<申请（专利权）人>=王德才

<发明（设计）人>=王德才

<申请日>=2003.12.10

<地址>=153025黑龙江省伊春市西林区新兴街

<摘要>=水晶瓷粉涂料及其配制方法。随着建筑和装饰行

业的迅猛发展，建筑涂料也逐渐从低档次向高档次过渡，目前

在市场上的各色各样的液体涂料也很多，以大白粉、107胶等

原料配比的涂料正逐渐被淘汰，油基类、高档次乳液类涂料相

继在市场上问世，但都存在价格较高，对环境有污染等缺点。

水晶瓷粉涂料及其配制方法，其组成包括：涂料，所述的涂料

包括聚乙烯醇、重质碳酸钙、滑粉、钙粉、硅灰石粉和群青，

其组成的重量份数比为聚乙烯醇22－24，重质碳酸钙740－

800、滑粉180－220、钙粉90－110、硅灰石粉100－120、群

青0.4－1.5。本产品用于建筑和装饰行业及家庭室内墙面刮涂

上。

<REC>

<申请号>=CN94105259.1

<名称>=含有聚乙烯醇的相容聚合物混合物

<申请（专利权）人>=麦克尼尔-PPC公司

<发明（设计）人>=S·达比;M·M·佩辛科

<申请日>=1994.03.26

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=可熔融加工的相容热塑性聚合物混合物，包括聚

乙烯醇、含酰胺型键的聚合物和增塑剂。用普通的挤

出或模塑技术可以由聚合物混合物制得透明无孔透

气膜。这种膜可以用来制造医疗制品，如外科手术用

的外衣和披盖，其它制品如卫生巾和一次性尿布。

<REC>

<申请号>=CN94114945.5

<名称>=多彩玉珠钢化涂料

<申请（专利权）人>=北京思城企业发展策略研究中心

<发明（设计）人>=尹伟;王玉华

<申请日>=1994.08.18

<地址>=100075北京市丰台大红门北里亚大饭店四楼

<摘要>=本发明提供一种新型建筑装饰涂料——多彩玉

珠钢化涂料。它以聚乙烯醇、丙烯酸乳液、白灰粉、滑

石粉、轻质钙构成。具有硬度高、立体感强、无毒无味

无污染、成本低廉等特点。

<REC>

<申请号>=CN99111765.4

<名称>=淀粉白乳胶

<申请（专利权）人>=昆明五华综合精细化工厂

<发明（设计）人>=陈建华;陈建平

<申请日>=1999.08.05

<地址>=650031云南省昆明市新迎小区伟龙花园W幢101号

<摘要>=本发明为一种淀粉白乳胶,由淀粉,聚乙烯醇,聚醋

酸乙烯,甲醛,盐酸及水组成。其特点是原料成本低,设备投入少,

干燥时间短,生产中不产生废物排除,不影响环境,无刺激性气味,

对人体没有直接伤害,并可被自然分解,同时粘结力和传统白乳

胶相同,为一种有开发前景的新型白乳胶。

<REC>

<申请号>=CN94102983.2

<名称>=仿瓷釉内墙涂料

<申请（专利权）人>=廖龙

<发明（设计）人>=廖龙

<申请日>=1994.03.30

<地址>=430064湖北省武汉市武昌丁字桥路98号武汉市现代工业技术研究所

<摘要>=一种仿瓷釉内墙涂料，将聚乙烯醇、聚乙烯缩丁

醛、乙二醇、磷酸三丁酯、甲醛和水混合拌匀成溶剂，

再加入双飞粉搅拌均匀即成。该涂料瓷釉感佳、无

毒、耐水洗、不易脱粉，使用寿命长，且可根据需要配

色，操作方便简单。

<REC>

<申请号>=CN01111042.2

<名称>=珠光幻彩壁画涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=刘忠华

<发明（设计）人>=刘忠华

<申请日>=2001.03.26

<地址>=464000河南省信阳市新华西路64号

<摘要>=本发明公开了一种珠光幻彩壁画及其生产方

法。它是由聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、水、珠光粉、重钙、

轻钙、聚合粉、颜料等构成的膏状体。它适用于各种建筑物的

内外墙装饰,具有成本低、效果好、无毒无味、寿命长、使用方

便等优点,是一种具有广阔推广前景的建筑装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN93117911.4

<名称>=地下工程中含有害气体的空气净化剂

<申请（专利权）人>=第二炮兵工程设计研究院;中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所

<发明（设计）人>=侯立安;李官贤

<申请日>=1993.10.06

<地址>=100011北京市东城区安德里北街18号

<摘要>=本发明是一种地下工程中含有害气体的空气净

化剂，包括脂肪酸锌盐、钠石灰、聚乙烯醇、羧甲基纤维素和水，对SO<SUB>2</SUB>、NO<SUB>2</SUB>、CO<SUB>2</SUB>、NH<SUB>3</SUB>、H<SUB>2</SUB>S和三种有机硫化物等有害气体有显著的净化作用，尤其是对CO<SUB>2</SUB>的净化效果更为显著，且具有原料易得，制备简便，耐贮存，效果好，使用安全的特点。

<REC>

<申请号>=CN87101094

<名称>=纸箱粘合用的高分子树脂粘合剂

<申请（专利权）人>=戚昌民

<发明（设计）人>=戚昌民;徐琦;余光骏;陆梅金;顾乾慎;李舜华

<申请日>=1987.08.10

<地址>=上海市潍坊一村150号204室

<摘要>=本发明提供了一种聚乙烯醇树脂粘合剂，其配

方如下：组分                       含量(重量％)聚乙烯醇                   2—5药膜树脂(精制聚乙烯醇)     0.02稳定剂                     1—10水                         余量所加入的稳定剂是乙二醇类物质(增塑剂)和硼

砂类物质(增粘剂)的混合物。本发明的树脂粘合剂

可代替玉米淀粉胶及泡化碱用于纸箱包装用的箱板

纸及瓦楞纸间的粘结。本发明具有防水性好，中性无

毒，施胶量少，不吸潮、不泛碱，生产工艺简单，成本

低的优点，是适用于箱板纸及瓦楞纸粘结的胶粘

剂。

<REC>

<申请号>=CN95110510.8

<名称>=一次性肥皂纸及制造方法

<申请（专利权）人>=曹德胜

<发明（设计）人>=曹德胜

<申请日>=1995.06.14

<地址>=264200山东省威海市田村镇王家钦村

<摘要>=本发明涉及一种一次性肥皂纸及制造方法，在聚

乙烯醇树脂溶液中加入皂类、乙二醇、丙三醇、硅油、

橄榄油、芦荟油、香精，待完全溶解后，将配制好的溶

液进行涂覆，烘干形成薄膜，压制成所需大小和厚度，

即得成品，本发明配方简单、合理，携带使用方便，经

济实惠，去污力强。

<REC>

<申请号>=CN87104122

<名称>=软接触透镜及其制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社生物世界

<发明（设计）人>=玄函烋;筏义人

<申请日>=1987.06.09

<地址>=日本京都

<摘要>=由水和可与水相混溶的有机溶剂构成的混合溶

剂的聚乙烯醇溶液制备一种软接触透镜。将该溶液

倒入一个具有相应的接触透镜形状的模型中。在室

温以下冷却该聚乙烯醇溶液，由于聚乙烯醇分子结晶

化而制成一种凝胶体。用水交换出该凝胶体中含有

的有机溶剂，制成聚乙烯醇水合接触透镜，其抗张强

度不低于10公斤/平方厘米，水含量范围为40％至

95％(重量)，可见光透射比不低于90％，透氧性不低

于30×10<SUP>-11</SUP>立方厘米(标准状态)厘米/平方厘

米·秒·毫米汞柱。

<REC>

<申请号>=CN98122740.6

<名称>=一种葡萄保鲜纸

<申请（专利权）人>=崔建春

<发明（设计）人>=崔建春

<申请日>=1998.11.21

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路40号中科院新疆物理研究所

<摘要>=本发明涉及一种葡萄保鲜纸,它是由保鲜剂和纸

组成,保鲜剂是由聚乙烯醇、淀粉、氢氧化钠、焦亚硫酸钠、漂

白粉组成,该保鲜纸采用水凝胶淀粉接枝法制成粘结剂,能牢固

地将保鲜剂粘结在纸上,并在保鲜剂表面形成一层透气薄膜,能

吸收水份,并能保持水份,起到控制保鲜剂分解速度造成缓释作

用。该保鲜剂中的漂白粉除了在保鲜纸包装期间避免相互粘连

外,还可遇水分解方出氯气起到杀菌作用,同时该保鲜剂保鲜效

期长,可充分提高葡萄的保鲜期。

<REC>

<申请号>=CN01143500.3

<名称>=淀粉－聚乙烯醇－聚酯类三元体系生物降解膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=邓鹏飏;冉祥海;胡靖;董丽松

<申请日>=2001.12.29

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于淀粉—聚乙烯醇—聚酯类三元体系

生物降解膜的制备方法,该方法配方含有淀粉、聚乙烯醇、聚

酯、主要选择聚碳酸酯、聚己内酯、聚乙烯丙烯酸酯、聚β－

羟基丁酸酯或乙烯－丙烯酸共聚物、复配增塑剂、补强剂、湿

强剂,经共混反应,造粒,吹塑成膜。本发明所制得的膜,机械性能

为拉伸强度在16MPa－24MPa,断裂伸长为140－200%;杨氏模

量为130－400MPa;这类膜在淀粉含量为30%左右时,在四个月

时的生物降解率最高可达85%以上,而淀粉含量为60%左右的

膜在田间试铺,两个月时其表面已完全被细菌和微生物所侵蚀

而变黑,半年左右已基本降解掉。本发明所制得的膜主要可用做

购物袋、垃圾袋及包装袋,并可用做地膜。

<REC>

<申请号>=CN86100670

<名称>=覆铜箔层压板用铜箔粘合剂

<申请（专利权）人>=湖州绝缘材料厂

<发明（设计）人>=丁海燕

<申请日>=1986.01.21

<地址>=浙江省湖州市菱湖镇宁绍路33号

<摘要>=一种特别适用于无布纸质覆铜箔层压板，亦适

用于有布覆铜箔层压板用铜箔粘合剂，它含有聚乙

烯醇缩醛树脂和酚醛树脂组成物，其特征在于：其中

还掺加了经复合硅烷偶联剂活性处理的硅微粉。聚

乙烯醇缩醛树脂和酚醛树脂组成物折算成固体按重

量计为100，掺加平均粒度大于300目的活性硅微粉

为10～300。利用本发明的成份配比制得的铜箔粘合剂，使

制得的无布纸质覆铜箔层压板耐浸焊性，剥离强度，

电性能和耐化学腐蚀性能均得以提高或改善并易于

使用，还可降低成本。

<REC>

<申请号>=CN88101530.X

<名称>=工业型煤的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=宋积泉;李家宗;温吉玉

<申请日>=1988.03.21

<地址>=山西省太原市165信箱

<摘要>=一种粉煤借助于粘合剂制备型煤的方法。主要

选用价廉、易得的矿渣水泥和有良好粘结性的聚乙烯

醇作粘结剂主要原料，再配入一定量的有机和(或)无

机物质，可制成具有良好疏水性、抗压、耐磨、冷热强

度均高的高质量型煤，由于采用了本发明所述的无机

-有机多元复合粘结剂，使得型煤的制备方法简单，

在室温和常压下操作条件容易掌握，固结容易。本发

明的方法可适用于不同的煤种，可根据煤种、型煤用

途和地方资源的不同而灵活设计配方，吨型煤的粘合

剂成本在20元左右。

<REC>

<申请号>=CN02148992.0

<名称>=Ⅱ型胶原蛋白口服薄膜制剂

<申请（专利权）人>=徐起初

<发明（设计）人>=徐起初

<申请日>=2002.11.18

<地址>=102209北京市昌平区天通苑一区4栋3单元501

<摘要>=II型胶原蛋白是治疗类风湿关节炎的安全、有效

的药物。由于其特殊性，研制满意的制剂相当困难，其以往剂

型均存在缺陷。本发明将II型胶原蛋白制成口服薄膜制剂，解

决了该药物其它剂型的不足之处，使该药物的临床治疗效果可

靠，生产质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN95117918.7

<名称>=隐型保真油墨及其制备方法

<申请（专利权）人>=林邦琦

<发明（设计）人>=林邦琦

<申请日>=1995.10.31

<地址>=515638广东省潮安县庵埠亨利北路壮丽印刷有限公司

<摘要>=本发明公开了一种隐型印刷油墨，该油墨由聚乙

烯醇缩丁醛、松香、乙醇、邻苯二甲酸二辛酯和白色染

料制成。用本发明的油墨可印制出隐型图案，该图案

在紫外灯照射下，呈现出清晰光亮的图案。本品可适

应于各印刷行业的任何包装印制，以及适用于各种产

品包装用途，有利于防假打伪。

<REC>

<申请号>=CN93115720.X

<名称>=一种高分子高热容量吸热材料的配方

<申请（专利权）人>=陈军

<发明（设计）人>=陈军;刘庚伟

<申请日>=1993.08.06

<地址>=114004辽宁省鞍山市矿研委安乐街28-4号

<摘要>=一种高分子高热容量吸热材料的配方，它的主要

特征是配方比为聚乙烯醇8.0-10％，碳酸钙0.5-

8.3％，氯化钙0.0-3.4％，水83.3-90.9％，它的主要

用途是降热快，凉爽舒适耐用，使用面广。

<REC>

<申请号>=CN200510039289.9

<名称>=用高级氧化法分解织物聚乙烯醇浆料的纺织清洁生产工艺

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=陈坚;华兆哲;杨伟坡;堵国成

<申请日>=2005.05.11

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=用高级氧化法分解织物聚乙烯醇浆料的纺织清

洁生产工艺，属于纺织清洁生产技术领域，具体为聚乙烯醇的

氧化降解。本发明是在纺织退浆工艺单元中采用高级氧化技

术，把高级氧化反应器和退浆槽整合，从退浆槽中出来的退浆

废水经过高级氧化反应器使退浆废水中所含的聚乙烯醇氧化

降解为生物降解性好的中间产物，氧化处理后的废水回到退浆

槽中进行循环利用或直接排放。本发明采用的高级氧化技术包

括光催化氧化法或非均相Fenton催化氧化法，其中光催化氧化

法包括：

UV+TiO<SUB>2</SUB>+H<SUB>2</C

NIPR:SUB>O<SUB>2</SUB>、

UV+H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIP

R:SUB>或UV+TiO<SUB>2</SUB>；非均相

Fenton催化氧化法包括：Nafion膜

+H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:S

UB>。采用本发明后，退浆废水中PVA终浓度均接近为零，

70℃时涤棉织物上PVA残留率在10％以下。

<REC>

<申请号>=CN96104722.4

<名称>=一种香味涂料

<申请（专利权）人>=常万达

<发明（设计）人>=常万达;林波

<申请日>=1996.04.23

<地址>=030001山西省食品工业研究所

<摘要>=一种香味涂料，采用聚乙烯醇作基料，采用轻质碳

酸钙、钛白粉、滑石粉、羧甲基纤维素和香料作填料，该涂料

主要用作内墙涂料，可在较长一段时间内，使居室中持续保留一

种淡淡的芳香气味。

<REC>

<申请号>=CN92105936.1

<名称>=高粘稠度透明酸性洗涤剂的配制方法

<申请（专利权）人>=广州市道明化学有限公司

<发明（设计）人>=潘东;罗秋平;刘晓峰;徐金富

<申请日>=1992.07.29

<地址>=510640广东省广州市五山广东省农科院土肥所3号楼

<摘要>=本发明是配制高粘稠度透明酸性洗涤剂的方法，

其特征是采用聚乙烯醇作为增稠剂，在温度80～

100℃下，将聚乙烯醇与适量水混合，然后加进适量

壬基酚聚氧乙烯醚等非离子表面活性剂或十二烷三

甲基氯化铵等阳离子表面活性剂，再加入适量盐酸、

磷酸等有机酸、香精、色素等混合均匀而成。其中非

离子或阳离子表面活性剂可分别加进某一种，也可同

时加进两种。本发明能制得高粘稠度、透明澄清的酸

性液体洗涤剂，成本低、酸味小、清洗效果及感观效果

佳。

<REC>

<申请号>=CN85105004

<名称>=蒸压加气混凝土制品及其制备方法

<申请（专利权）人>=长沙市建材工业公司;长沙市基本建设委员会科技情报站

<发明（设计）人>=刘中显;黄明两

<申请日>=1985.06.24

<地址>=湖南省长沙市清水塘

<摘要>=一种蒸压加气混凝土制品及其制备方法。本发

明的特点是不用水泥，而以石灰、沙子和石膏为主要

材料，以铝粉为发泡剂，以苯磺酸钠类洗衣粉、三乙

醇胺、烧碱和聚乙烯醇缩醛胶为助剂的轻质建筑材

料。本发明的制品具有容重轻(400kg/m<SUP>3</SUP>)，抗压强

度高(29kg/cm<SUP>2</SUP>)等优点，因此本发明的制品可以用

作为承重的结构材料。

<REC>

<申请号>=CN92109384.5

<名称>=一种仿瓷涂膏的配制方法

<申请（专利权）人>=魏思忠

<发明（设计）人>=魏思忠

<申请日>=1992.08.18

<地址>=453000河南省新乡市老公园西门内科技处

<摘要>=本发明公开了一种仿瓷涂膏的配制方法，它主要

由聚乙烯醇和双飞粉熬制而成，因本仿瓷涂膏主要成

分是117胶和双飞粉，117胶使仿瓷涂膏强度提高不

会脱落，遇潮不卷曲，双飞粉含有一定的钙和硫，具有

洁白、细腻光亮，降低成本的功效。所以，目前是理想

的内墙涂料代替品。

<REC>

<申请号>=CN93114641.0

<名称>=一种内墙仿瓷涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=黄运桂

<发明（设计）人>=黄运桂

<申请日>=1993.11.13

<地址>=336000江西省宜春市中山东路21号(宜春市化工一厂内)

<摘要>=本发明涉及一种内墙仿瓷涂料，该涂料是由水、

聚乙烯醇、聚丙烯酰胺加特殊的偶联剂、助剂分别组

成甲、乙液，按1～2∶1合成胶液，再添加双飞粉，轻

质碳酸钙等填料混合而成。这种涂料无毒无味，不燃

烧，耐水擦洗，装饰效果好。与现有技术相比，本发明

工艺简单，性能可靠，成本可下降20～25％。

<REC>

<申请号>=CN00117293.X

<名称>=生产聚乙烯醇灰钙粉涂料的新方法

<申请（专利权）人>=柯干兴

<发明（设计）人>=柯干兴

<申请日>=2000.08.01

<地址>=528248广东省南海市黄岐区鄱阳路36号

<摘要>=将对聚乙烯醇分子起羟基醚化、酯化、缩醛化等

及附属化学作用的物质定量,合理、科学包装在一起,使之变成

主要起防水增硬等作用的防水增硬剂,方便使用。将灰钙粉及其

他必需的粉料定量、合理、科学包装在一起,方便使用。

<REC>

<申请号>=CN02115123.7

<名称>=一种固定化漆酶及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=刁颖辉;付时雨

<申请日>=2002.04.22

<地址>=510650广东省广州市天河区五山乐意居

<摘要>=本发明涉及一种高稳定性的氧化还原酶——固

定化漆酶及其制备方法。该固定化漆酶是以具有活性酯基的聚

乙烯醇为载体,将漆酶通过化学键合固定在该载体上。其制备方

法包括两个步骤:载体的合成及对漆酶的固定;载体的合成是聚

乙烯醇交联后,打散,洗涤,研磨;再经与羧酸衍生物、含N－琥珀

酰亚胺基的化合物反应制得载体成品。对漆酶的固定是将载体

成品与漆酶混合,在6～40℃,pH=2.0～10.0的缓冲溶液中摇动

反应得固定化漆酶,洗涤,干燥得固定化漆酶成品。本发明提供

了一种新型的使用化学方法制备的固定化漆酶,该酶稳定性

高、活性高,而价格相对低廉。

<REC>

<申请号>=CN89107298.5

<名称>=湿法聚乙烯醇缩丁醛合成革

<申请（专利权）人>=蒋和平

<发明（设计）人>=蒋和平

<申请日>=1989.09.25

<地址>=北京市宣武区黑窑厂街12号

<摘要>=一种聚乙烯醇缩丁醛合成革，由合成纤维无纺布

浸以聚乙烯醇缩丁醛树脂为主料的配合胶乳而成。

其钢性好，强度高，透气、耐水，可代替天然皮革和其

他代用材料做皮鞋主跟包头及鞋里。遇水不变形，保

持皮鞋美观，穿用舒适。而且制作容易，工艺简单，无

污染，造价低，活化性能好，易加工。是理想的制作鞋

用主跟、包头及鞋里的代用材料。可降低制鞋成本，

改善鞋的穿用性能。

<REC>

<申请号>=CN92109892.8

<名称>=树脂油速干银浆涂料

<申请（专利权）人>=张连山

<发明（设计）人>=张连山

<申请日>=1992.09.16

<地址>=113003辽宁省抚顺市第六号信箱

<摘要>=本发明是一种树脂油速干银浆涂料。它是由聚

乙烯醇缩甲丁醛树脂或聚乙烯醇缩丁醛树脂、松节油

和涂料铝粉与工业乙醇经混合而制成的银浆涂料。该涂料可用于金属、木器、陶瓷、硬质塑料的表

面，作为防腐和装饰。该涂料具有无毒、无刺激性气

味和速干的特点。它具有涂膜坚韧、银白油亮、耐水

性强和久不变色等优点。

<REC>

<申请号>=CN93111254.0

<名称>=耐水、防碱、抗低温矿物涂料

<申请（专利权）人>=山东省地矿建筑涂料厂

<发明（设计）人>=于作范;杨秀芝

<申请日>=1993.05.25

<地址>=250013山东省济南市历山路74号

<摘要>=本发明耐水、防碱、抗低温矿物涂料属建材工业

墙面装饰材料及制作工艺。它由轻质钙，聚乙烯醇、

硅酸钠、盐酸、消泡剂、防冻剂，膨润土、白云岩粉、滑

石粉、群青颜料、增白剂与水经原胶体制备，浆料制

备、粗料配制、膏状涂料制备四步制成。它制作工艺

简单、产品耐湿性好、性能稳定，不泛碱、不起泡、附着

力强、耐擦洗，易去污、无毒无异味不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96101597.7

<名称>=球形固定化细胞/酶粒子的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张瑛;甘一如;元英进;王大中

<申请日>=1996.04.01

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明涉及一种固定化生物催化剂的制备方

法。该方法是以无毒的聚乙烯醇复合材料为载体，先将其制成

混合水溶胶，并按比例加入微生物细胞或酶，均匀混合后在多价

金属离子溶液中初步形成规则的球形粒子，粒子再经多次冷冻

与部分风干过程，然后再置于低浓度的致孔剂中，便可得到所需

的固定化细胞或酶粒子。按本方法所制成的固定化生物催化剂

粒子，酶活高、机械强度好、耐磨损、抗挤压、内部具有丰富

网状结构，应用时通透性好，传质阻力小。

<REC>

<申请号>=CN200510123838.0

<名称>=球形固定化细胞/酶粒子的制备方法

<申请（专利权）人>=王秀芬

<发明（设计）人>=王秀芬

<申请日>=2005.11.23

<地址>=250012山东省济南市市中区共青团路59号

<摘要>=本发明涉及一种固定化生物催化剂的制备方法。

该方法是以无毒的聚乙烯醇复合材料为载体，先将其制成混合

水溶胶，并按比例加入微生物细胞或酶，均匀混合后在多价金

属离子溶液中初步形成规则的球形粒子，粒子再经多次冷冻与

部分风干过程，然后再置于低浓度的致孔剂中，便可得到所需

的固定化细胞或酶粒子。按本方法所制成的固定化生物催化剂

粒子，酶活高、机械强度好、耐磨损、抗挤压、内部具有丰富

网状结构，应用时通透性好，传质阻力小。

<REC>

<申请号>=CN02137695.6

<名称>=一种含有聚乙烯醇缩丁醛的防腐油漆

<申请（专利权）人>=上海佳加室内装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=朱杰

<申请日>=2002.10.30

<地址>=200063上海市光复西路211弄3号202室

<摘要>=一种含有聚乙烯醇缩丁醛的防腐油漆，所述的含

有聚乙烯醇缩丁醛的防腐油漆由聚乙烯醇缩丁醛、环氧树脂、

增韧剂、流平剂、云母粉、溶剂、填料及颜料等组分组成，本

发明中聚乙烯醇缩丁醛、低分子环氧树脂、不饱和聚脂和熟桐

油混合形成了具有很强亲和力的有机物质，这种有机物质别于

无机物表面能产生极强的附着力，当这种有机物质涂刷在无机

物表面经固化剂固化后，就牢牢附着在无机物的表面，形成防

腐层，因而具有防腐作用。

<REC>

<申请号>=CN85102723

<名称>=孕砂维纶纤维的制造方法

<申请（专利权）人>=吉林省化学纤维技术研究所

<发明（设计）人>=王殿惠;钟文福;李世范;李升林

<申请日>=1985.04.01

<地址>=吉林省长春市青龙路4号

<摘要>=本发明“孕砂维纶纤维的制造方法”是以压缩空

气代替齿轮泵制备孕砂维纶的新方法。本发明根据孕砂维纶生产工艺，视其原液溶度

和磨料不同，选用1-6kg/cm<SUP>2</SUP>的压缩空气，直接作

用于含磨料的纺丝液，按湿式成型工艺进行纺丝，稳

定地制备出质量优良孕砂维纶，从而根本上杜绝了

齿轮泵的磨损问题。

<REC>

<申请号>=CN00120108.5

<名称>=聚乙烯醇系纤维

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=伊势智一;西崎铁男;浜田敏裕;庄清彦

<申请日>=2000.07.17

<地址>=日本冈山县

<摘要>=提供一种耐疲劳优良的聚乙烯醇系纤维、包含该

聚乙烯醇系纤维且耐疲劳优良的浸渍线以及生产该浸渍线的

方法。该聚乙烯醇系纤维在90℃下具有的tanδ至少是0.12

且在60～120℃温度范围内基本上具有1个tanδ峰;纤维断裂

伸长至少是12%。

<REC>

<申请号>=CN93115563.0

<名称>=钢化多彩喷涂涂料

<申请（专利权）人>=南方高新技术研究所

<发明（设计）人>=陈建设;肖志敏;罗松柏;陈汉东

<申请日>=1993.11.03

<地址>=411100湖南省湘潭市建设北路305号

<摘要>=一种钢化多彩喷涂涂料，所用原料基本上由聚乙

烯醇、碳酸钙、氢氧化钙、磷酸盐、四硼酸钠、硼酸和颜

料组成。具有成本低、色彩丰富、立体感强、有墙纸和

喷塑的质感。涂料硬化后表面硬度高，铅笔硬度大于

或等于6H，耐碰撞、耐刻划。表面耐水洗。本涂料

使用施工方便，用喷涂方式每人每个工作日可喷涂墙

面300—600平方米。本涂料可作内、外墙装饰涂料

用。

<REC>

<申请号>=CN93102218.5

<名称>=耐湿擦建筑仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=河南省新乡市专利技术开发总公司

<发明（设计）人>=阎洪才;王维良

<申请日>=1993.03.15

<地址>=453000河南省新乡市平原路中段202号

<摘要>=本发明是一种新型耐湿擦仿瓷涂料，由聚乙烯

醇、硅胶、灰钙粉、轻钙、双飞粉、白水泥、乳化剂、增白

剂、群青和聚丙烯酰胺组成，具有高硬度、高亮度和耐

湿擦的性能，成为真正的仿瓷涂料，是墙面装饰装修

的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN93110860.8

<名称>=一种制作仿瓷内墙涂料的新方法

<申请（专利权）人>=梁茂东

<发明（设计）人>=梁茂东;梁茂来

<申请日>=1993.02.08

<地址>=610051四川省成都市新鸿南支路8号成都制药厂宿舍3幢1单元

<摘要>=本发明提供了一种制作仿瓷内墙涂料的新方法，

由水结构紧密且冷却后是胶体的树脂、具有一定粘合

力且溶于水或部分溶于水的复合粉和重质碳酸钙搅

拌混合而成。本发明制作出的仿瓷内墙涂料具有硬

度强、耐水性好、耐洗刷性高，手感丰富等特点。

<REC>

<申请号>=CN90103341.3

<名称>=在光聚合物中形成反射全息图的全息光学元件

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=戴伦·尤金·基斯;威廉·卡尔·斯马瑟斯;艾伯特·弗兰克林·哈林顿;雅各·比尤特尔;斯科特·罗伯特·希克;狄龙·福斯特·斯科菲尔德

<申请日>=1990.06.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开了含有反射全息图的改进的全息成像光学

元件，也公开了用于形成反射全息图的改进的方法。

<REC>

<申请号>=CN89100194.8

<名称>=在可光聚合层中形成反射全息图的方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=达伦·尤金·基斯;威廉·卡尔·斯马瑟斯

<申请日>=1989.01.14

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=在此公开一种可用于在上述可光聚合层中制备

反射全息图的改进方法。该反射全息图可借助于用

某些增强剂处理或借助于热处理使之增强。

<REC>

<申请号>=CN93111679.1

<名称>=自动补胎液及其制备方法

<申请（专利权）人>=张灵生

<发明（设计）人>=张灵生

<申请日>=1993.09.02

<地址>=416000湖南省湘西自治州湘运多种经营公司

<摘要>=一种自动补胎液及其制备方法，是由乙二醇、聚

乙烯醇缩甲醛、甲基纤维素、硫酸铝、石膏、锯木粉和

水按一定比例和用一定工艺制备而成。由于选用聚

乙烯醇缩甲醛并进行熟化处理，因此胶结力好而又不

使内外胎粘连，且抗水性强，用硫酸铝做中和剂，可减

少对内外胎的腐蚀；加入乙二醇作防冻液，抗冻性好，

可经久使用。该补胎液可应用于自行车胎和其它充

气内胎，使用时从气门嘴挤人胎内，在车行驶过程中

可对6mm以下孔径的刺孔自补。

<REC>

<申请号>=CN00132155.2

<名称>=隔热防水涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=朱红建

<发明（设计）人>=朱红建

<申请日>=2000.12.20

<地址>=524400广东省廉江市新兴四街34号

<摘要>=一种隔热防水涂料及其制备方法,将聚乙烯醇、沉

淀碳酸钙、膨化珍珠岩、甘醇、聚二甲基硅氧烷液体、甲醛、

水、高强高耐磨纤维等经加热、溶解、搅拌制成产品,在建筑物

面上使用,可达到隔热防水的理想效果。本发明生产工艺简单,

施工方便,产品质量达到高强高耐磨、不龟裂、不脱落,在保护

期内不凝结,防沉好,表面层光滑,隔热防水的效果好。

<REC>

<申请号>=CN93102820.5

<名称>=墙面钢化涂料

<申请（专利权）人>=南方经济技术研究所

<发明（设计）人>=陈建设;肖志敏;罗松柏;陈汉东

<申请日>=1993.03.17

<地址>=411400湖南省湘乡市健康路劳动大楼

<摘要>=一种建筑用墙面钢化涂料，按一定的重量百分比

配比，分别将聚乙烯醇溶解于热水中和将硅酸盐、磷

酸盐溶解于常温水中，将上述两种溶液混合均匀，成

为胶水，然后在胶水中加入一定重量百分比的轻质碳

酸钙、重质碳酸钙、熟石灰，充分搅拌均匀而成，本发

明具有强度高、耐水性能和耐水洗性能好、保存期长、

成本低、应用广泛的积极效果。

<REC>

<申请号>=CN93110623.0

<名称>=墙面钢化涂料

<申请（专利权）人>=罗松柏;陈建设;肖志敏;陈汉东

<发明（设计）人>=陈建设;肖志敏;罗松柏;陈汉东

<申请日>=1993.03.13

<地址>=411400湖南省湘乡市南方经济技术研究所

<摘要>=一种建筑用墙面钢化涂料，按一定的重量百分比

配比，分别将聚乙烯醇溶解于热水中和将硅酸盐、磷

酸盐溶解于常温水中，将上述两种溶液混合均匀，成

为胶水，然后在胶水中加入一定重量百分比的轻质碳

酸钙、重质碳酸钙、熟石灰，充分搅拌均匀而成。本发

明具有强度高、耐水性能和耐水洗性能好、保存期长、

成本低、应用广泛的积极效果。

<REC>

<申请号>=CN87102064.5

<名称>=高速卷烟包装用粘合剂及制造方法

<申请（专利权）人>=湖南维尼纶厂

<发明（设计）人>=江跃珍;李柏年;喻名太;黄道祖;张筱清

<申请日>=1987.07.29

<地址>=湖南省溆浦县大江口

<摘要>=一种用于高速卷烟包装的粘合剂及制造方法。

本粘合剂由聚乙烯醇在酸催化剂存在下与甲醛进行

缩合反应制得，其含固量为12-16％，粘度(25℃)

8000-18000厘泊，pH值7-9。本发明与目前广泛应

用的糊精类粘合剂相比具有成本低廉、粘接力强、贮

存稳定性好、使用方便以及在纸上干燥后无色等优

点，可适用300包/分的卷烟包装及其它各种高速

应用的纸粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN94116975.8

<名称>=一种涂料及其应用

<申请（专利权）人>=北京印刷学院

<发明（设计）人>=葛袁静;王东宝;张广秋;乔治山

<申请日>=1994.10.20

<地址>=102600北京市大兴县黄村兴华路北京印刷学院

<摘要>=本发明涉及一种涂料及其应用，该涂料以亲水高

聚物及无机微粒颜料为主体，同时含有耐水高聚物、

酸和水、以及分散剂等，制备简便实用性很强，特别适

用于对改性胶片的处理，涂布成膜后可作为激光印字

机直接制版的版材，耐印力可达10000～15000印。

<REC>

<申请号>=CN87104675.X

<名称>=聚合物加固玻纤增强水泥制品的方法

<申请（专利权）人>=安徽蚌埠市新能源材料研究所

<发明（设计）人>=张国用

<申请日>=1987.07.04

<地址>=安徽省蚌埠市强公山6村606楼

<摘要>=本发明是用聚合物胶凝加固抗碱玻纤增强水泥

制品的方法，是一种在抗碱玻纤增强水泥中，溶入聚

合物胶液代替水和细砂作为凝固液进行胶凝加固的

GRC材料制品的方法。本发明制品具有高韧性抗

冲强度高达30kg/cm<SUP>2</SUP>，其它抗压强度相应提高10

～30％。可用做各种GRC制品。

<REC>

<申请号>=CN90102683.2

<名称>=一种工业酚醛废水综合利用的方法

<申请（专利权）人>=吴惠生

<发明（设计）人>=吴惠生

<申请日>=1990.05.07

<地址>=361022福建省厦门市杏林区厦扬化工有限公司

<摘要>=本发明涉及一种工业酚醛废水综合处理利用以

制造水性涂料的方法。它将酚醛树脂废水处理过程

变为建筑胶水或建筑涂料的生产过程，使酚醛树脂生

产实现无废液排放，免除废水对环境的污染，节省污

水处理费用，同时又能得到综合利用的产品——水性

建筑涂料，该发明是通过在酚醛废水中添加聚乙烯

醇、甲醛、烧碱等原料，进行缩醛化反应及中和反应的

工艺方法实现的。

<REC>

<申请号>=CN95196296.5

<名称>=层间粘合性高的光热敏成像材料

<申请（专利权）人>=伊美申公司

<发明（设计）人>=T·C·吉斯尔;K·K·马魁德特

<申请日>=1995.10.05

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=包括支持体层的、且支持体的至少一面上有光热

敏成象组合物的光谱增感光热敏成象卤化银材料，所述组合物

包含聚乙烯醇缩醛粘合剂、非光敏银源、银离子还原剂及红外

辐射增感卤化银晶粒，其中所述组合物还包含非聚乙烯醇缩醛

的聚合物成分或除银皂外的有机酸(尤其不是通常存在于卤化

银基光热成象材料中的长链脂肪酸)的金属皂，该聚合物分散

在所述组合物中的用量为所述聚乙烯醇缩醛的0.3-20％(重

量)。聚合物组分对聚酯薄膜的粘合强度高于聚乙烯醇缩醛的

粘合强度，且所述聚合物可以分离相存在于所述聚乙烯醇缩醛

中。

<REC>

<申请号>=CN93100916.2

<名称>=含有稳定化酚醛树脂的水基胶粘剂组合物

<申请（专利权）人>=洛德公司

<发明（设计）人>=P·A·沃伦

<申请日>=1993.01.29

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=一种水基底胶组合物，它含有以聚乙烯醇稳定化

的酚醛树脂水分散体、卤化聚烯烃胶乳和金属氧化

物。酚醛树脂分散体通过以下方法制备：混合下列物

质：(a)一种预先制成的、固体的，基本上不溶于水的

酚醛树脂；(b)水；(c)一种有机偶合溶剂和(d)聚乙

烯醇，并在一定温度下保持足够的时间以形成所述的

酚醛树脂在水中的分散体。水基底胶组合物显著地

减少了有机溶剂的使用，能经受预烘烤条件，并能提

供可经受恶劣环境、适应性强又坚固的胶粘接合。

<REC>

<申请号>=CN93117860.6

<名称>=一种游戏玩具绿色粘液的制作方法

<申请（专利权）人>=广州增城荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1993.09.19

<地址>=511300广东省增城县荔城镇梁屋西街

<摘要>=本发明公开一种游戏玩具绿色粘液的制作方法，

是采用水溶解硼砂和水溶解聚乙烯醇，把上述二种溶

液混合、搅拌，同时加入绿色颜料调制成绿色粘液，用

于节日、聚会中游戏。

<REC>

<申请号>=CN90103404.5

<名称>=用于平视显示的改进全息光学组合器

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=戴伦·尤金·基斯;威廉·卡尔·斯马瑟斯;艾伯特·弗兰克林·哈林顿;雅各·比尤特尔;斯科特·罗伯特·希克;狄龙·福斯特·斯科菲尔德

<申请日>=1990.06.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=提供可用于平视显示的光学组合器。该组合器

的折射率调制大于约0.001。

<REC>

<申请号>=CN91105339.5

<名称>=人造速绿盆景山石及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京林业大学

<发明（设计）人>=董源;王建中

<申请日>=1991.08.06

<地址>=100083北京市海淀区清华东路肖庄

<摘要>=本发明涉及一种人造速绿盆景山石及其制造方

法，适用于园艺观赏及工艺美术；目的旨在向市场提

供一种造价低廉，易于制造，上水性能好，适于植物生

长，可成批量生产的人造速绿盆景山石及其制造方

法，本发明是通过在人造山石上布撒速绿粉而实现

的；该山石浇水后，短时间内可达观赏效果，一年四季

均可在普通居室条件下培育观赏，并可保持较长时

间，该山石造型丰富多彩，具有独特的艺术风格。

<REC>

<申请号>=CN90104624.8

<名称>=改进的全息陷波滤波器

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=戴伦·尤金·基斯;威廉·卡尔·斯马瑟斯;托伦斯·约翰·特劳特

<申请日>=1990.07.14

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明提供了全息陷波滤波器，它包含若干层具

有光密度值至少为2的光聚合物薄膜，所述薄膜固定

于一透明基质上。

<REC>

<申请号>=CN86107245

<名称>=聚乙烯醇与膨润土等复合建筑涂料

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=李哲灵;温华蓉;左展云

<申请日>=1986.10.22

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=一种聚乙烯醇与膨润土等复合建筑涂料，可以提

高涂料的粘结性、遮盖力、成膜性、稳定性和涂刷性，

可以减少传统涂料(106涂料)中基料和颜料的用量，

成本由350～450元/吨降到200～250元/吨，适

用于医院、商店、办公楼和民用建筑的内墙涂料，经济

效益显著。

<REC>

<申请号>=CN87100780

<名称>=一种粘胶导火线的制作方法

<申请（专利权）人>=萍乡市排上乡花炮厂

<发明（设计）人>=杨华文

<申请日>=1987.02.18

<地址>=江西省萍乡市排上乡毛国村

<摘要>=一种粘胶导火线的制作方法，采用氯酸钾、聚乙

烯醇、重铬酸铵和重铬酸钾，加水加热而成一种粘胶

液体；然后，根据不同燃烧速度的需要，选择克士米、

腈涤纶纤维、棉纱或皮纸等纤维材料为引芯浸入到粘

胶液体内。经烘干箱烘干后再浸入到聚乙烯醇内，使

其形成一层保护膜。再经烘干即成。本发明制作方

法简单、安全，成本低，生产效率高，主要适用于鞭炮

焰花引线的制作。

<REC>

<申请号>=CN02129581.6

<名称>=一种聚乙烯醇缩丁醛抗酸碱耐冲刷油漆

<申请（专利权）人>=上海佳加室内装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=朱杰

<申请日>=2002.09.09

<地址>=200063上海市光复西路211弄3号202室

<摘要>=一种聚乙烯醇缩丁醛抗酸碱耐冲刷油漆，所述的

油漆包括聚乙烯醇缩丁醛、二甲基二烯丙基氯化铵、松香酚醛

树脂、烷基磷酸钠、草酸、磷酸、二甲苯、磷酸锌、水、乙醇、

氧化铁红、红丹，本发明能使被涂构件的表面被磷化，形成保

护膜，提高构件的防锈能力，喷涂后形成的漆层耐油、碱、盐

水腐蚀、适用温度范围更宽，而且耐冲刷，提高了对使用环境

条件的适应能力，构件上的油漆的保存时间变长，从而提高了

涂漆操作的劳动生产率。减轻了操作人员的劳动强度，并可节

省涂装费。

<REC>

<申请号>=CN200510053760.X

<名称>=偏光膜的制造方法

<申请（专利权）人>=力特光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=罗义兴;陈俊雄;刘德厚;郑尧中;张良宝;赖大王;王伯萍;姚淑惠

<申请日>=2005.03.11

<地址>=台湾省桃园县平镇市平东路659巷37号

<摘要>=本发明提供具有高偏光度与高透过率的偏光膜

及其制造方法，以及使用该偏光膜而构成的偏光板、光学构件；

所述偏光膜利用聚乙烯醇(PVA)系膜，将其经干式单轴多段延

伸后，在水洗槽中进行膨润，并在含碘水溶液的染色交联槽中

交联染色，再将该膜在含聚乙烯醇交联剂的延伸槽中进行后段

延伸，而获得光透过率至少43％，偏光度至少98％的偏光膜。

<REC>

<申请号>=CN96116318.6

<名称>=一种粉煤灰砖、块

<申请（专利权）人>=钱利众

<发明（设计）人>=钱利众

<申请日>=1996.04.11

<地址>=200093上海市靖宇东路226号

<摘要>=本发明涉及一种利用粉煤灰作原料免烧免蒸的

砖、块，主要解决成本比较高和使用不方便的问题，其特征是：

本发明由硫铝酸盐水泥、粉煤灰、膨胀珍珠岩、水和聚乙烯醇

组成，其组分按重量百分比为：硫铝酸盐水泥32.6％-39.8％；粉

煤灰24.8％-34.4％；膨胀珍珠岩3.5％-11.1％；水23.6％-

30.7％；聚乙烯醇0.3％-0.8％；杂草微量，本发明适用于非承重

墙体。

<REC>

<申请号>=CN92107147.7

<名称>=高光耐水瓷釉涂料及制法

<申请（专利权）人>=湖南省常德市鼎城新型涂料厂

<发明（设计）人>=蒋浦初;梅国清;蒋祥英;周雄兵

<申请日>=1992.09.21

<地址>=415112湖南省常德市鼎城区双桥坪乡

<摘要>=高光耐水瓷釉涂料及制法。本发明涉及建筑装

饰行业中的一种内外墙涂料。现有内墙涂料存在遮

盖力差、易脱粉、不耐擦洗等缺点。本发明的制法包

括溶解、混合、过滤、冷却、搅拌和包装六道工序，设备

有反应釜、过滤装置、冷却池和搅拌机，生产所用的原

材料包括聚乙烯醇、轻质碳酸钙、滑石粉、乙二醛、硼

酸、软水和消泡剂。本发明所制造的成品可作为高档

次的涂料，装饰建筑物的内外墙面。

<REC>

<申请号>=CN97100969.4

<名称>=建筑液体粘贴剂

<申请（专利权）人>=王彦云

<发明（设计）人>=王彦云

<申请日>=1997.03.17

<地址>=056400河北省涉县神头乡江家庄村

<摘要>=本发明涉及一种建筑液体粘贴剂,是一种用于建

筑装饰的高强度粘贴剂,该粘贴剂粘结力强、耐老化、耐高温、

耐潮湿、且成本较低,便于贮藏和运输。是粘贴大理石、花岗岩、

瓷砖和地板砖等装饰材料的理想用品。

<REC>

<申请号>=CN99120025.X

<名称>=低毒活性胶体植物保护剂

<申请（专利权）人>=张格尔

<发明（设计）人>=张格尔

<申请日>=1999.10.27

<地址>=543200广西壮族自治区岑溪市上奇桃花园

<摘要>=本发明是一种高效、低毒、无残留、无公害的活

性胶体植物保护剂,其主要原料包括聚乙烯醇、水溶性硅酸盐、

表面活性剂等,施于植物后,能使各种昆虫或非厌氧病菌封闭气

门和呼吸道,达到缺氧窒息死亡的目的,还能粘固多种昆虫的肢

足翅触,使其不便活动而被杀灭,本组合物杀虫谱广,成本低,农

作物的病虫害不易产生抗药性,可作为多种农药的增效剂,对植

物生长也有明显的增长作用。

<REC>

<申请号>=CN200510012467.9

<名称>=一种氧化锌空心四足晶须束的制取方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=许并社;梁建;刘旭光;马淑芳;贾虎生;梁伟

<申请日>=2005.04.19

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=本发明为一种氧化锌空心四足晶须束的制取方

法，它是以氧化锌、炭粉为原料、聚乙烯醇为粘合剂、蒸馏水

为溶剂，通过研磨、过筛、烘干、混合搅拌、配制粘稠溶液、

压制圆环坯、高温烧结、冷却、检测分析、包装储存，获取高

纯度的氧化锌空心四足晶须束，该制取方法简单，使用设备少，

制取成本低，产物收率高，纯度好，其纯度可达99％，原料来

源丰富，拓展了化合物氧化锌的用途，可使氧化锌广泛用于声

波，光波元件、光电传感器、平面显示器等领域，是十分理想

的制取氧化锌空心四足晶须束的方法。

<REC>

<申请号>=CN99116503.9

<名称>=强力防水白玉涂料

<申请（专利权）人>=童清木

<发明（设计）人>=龚坤;刘萍;童清木

<申请日>=1999.06.04

<地址>=433124湖北省潜江广华研究院退休办

<摘要>=本发明提出了一种强力防水白玉涂料和涂料助

剂强力王。强力防水白玉涂料是通过强力王与聚乙烯醇交联聚

合,赋予防水抗污性能,对灰钙加以强化,以1当10,同双飞粉、轻

质碳酸钙粉复配而成。施工方法和仿瓷涂料一样刮涂、抛压、

收光,而且更好施工,固化快,涂料附着力强,收缩力小,涂层平

整、光滑,手感好,耐水洗,硬度大,抗污性强,可以达到涂层粘附上

血迹、汗迹、油迹、泥浆后能用湿布擦净,不变色,不龟裂,无毒

性。可作内、外墙涂料,成本低,寿命长。强力王加入106水质

涂料可得到耐水洗水质涂料。

<REC>

<申请号>=CN02159215.2

<名称>=一种新型防水剂

<申请（专利权）人>=王基;姚玉发

<发明（设计）人>=王基;姚玉发

<申请日>=2002.12.30

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区龟山北路1号

<摘要>=本发明涉及一种新型防水剂,包括聚乙烯醇缩甲

乙醛或聚乙烯醇缩丁醛或二者的混合物,该防水剂具有改进的

防水(尤其80－100℃热水)性能,而且成本低廉,制作简单,可用

于环保餐具,饮具(例如纸茶杯)和各种其它可生物降解型容器。

<REC>

<申请号>=CN91102675.4

<名称>=抑制油气层中微粒运移的新型处理剂

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院钻井工艺研究所

<发明（设计）人>=杨贤友;徐端夫;郑平;樊世忠

<申请日>=1991.04.30

<地址>=100080北京中关村

<摘要>=本发明是一种用于抑制油气层中矿物微粒运移

的处理剂。它由聚乙烯醇与2，3-环氧丙基三甲基氯

化铵反应制得。它可用于石油开采和生产作业中防

止油气层中的矿物微粒运移而造成的油气减产和采

油机械磨损。它具有防止微粒运移效果好、原材料易

得、生产工艺简单和化学稳定性较高等优点。

<REC>

<申请号>=CN93118802.4

<名称>=一种聚乙烯醇涂料表面改性剂及其配制方法

<申请（专利权）人>=黎思幸;广西南宁神威建材开发有限公司

<发明（设计）人>=黎思幸

<申请日>=1993.10.06

<地址>=530021广西壮族自治区南宁市桃源路82号水电科研所

<摘要>=本发明提供了一种聚乙烯醇涂料表面改性剂及

其配制方法。该改性剂是硼砂、硼酸和水组成。本发

明的配制方法是经加热搅拌将硼砂、硼酸溶解于水中

制成水溶液。该改性剂无色透明、pH值呈中性、无

毒，硼砂和硼酸的溶解度大且不易从溶液中析出，性

能稳定。适用于聚乙烯醇为主要成膜物的涂料表面

改性处理，可使涂膜坚固、耐水洗。

<REC>

<申请号>=CN200510122073.9

<名称>=一种具有杀抑菌功能的冻疮膏

<申请（专利权）人>=天津市世雄科技发展有限公司;

<发明（设计）人>=宋国强

<申请日>=2005.12.02

<地址>=300070天津市和平区成都道金泉里18号106

<摘要>=本发明是一种具有杀抑菌功能的冻疮膏，一种具有杀抑菌功能的冻疮膏的成分主要由地塞米松、生育酚、薄荷醇、甘油、聚乙烯醇、蒸馏水以及高效杀菌剂水杨酸甲酯组成，经过专门工艺制作就可以得到相应的一种具有杀抑菌功能的冻疮膏。本发明不仅对冻疮有效果显著的治疗作用，更可以杀毒灭菌，杜绝各种病菌的传播。

<REC>

<申请号>=CN93101422.0

<名称>=药物非平面膜剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=杨吉田

<发明（设计）人>=杨吉田

<申请日>=1993.02.17

<地址>=300191天津市南开区迎水道10号

<摘要>=本发明公开了一种药物非平面膜剂及其制备工

艺，属于以特殊物理形状为特征的医药配制品。药物非平面膜剂的宏观面积与普通平面膜剂相

同，而微观面积增加，表面呈非平面状的药物膜剂，可

以是单面圆弧凸型或双面圆弧凸型或穿孔型或不规

则型等。其制备方法是成膜材料及药物混合溶液在成膜

机履带式刻花金属版上热风干燥，或先制成平面膜剂

后经激光打孔机穿孔，或经合金刻花对滚机热压成

型。药物非平面膜剂能加速药膜溶解，加快药物释

放，是药物膜剂的新品种。

<REC>

<申请号>=CN94105655.4

<名称>=土壤改性剂

<申请（专利权）人>=付金龙

<发明（设计）人>=赵雪林;付金龙

<申请日>=1994.05.24

<地址>=434000湖北省沙市科洋发展公司(湖北沙市园林路)

<摘要>=一种通过稳定土壤铺筑路基的土壤改性剂，其特

征是由阴离子表面活性剂和高脂肪酸构成的化学组

合物，与土壤中的阳离子形成了缔合，使土壤中吸附

水除去，再通过机械碾压后即成为路基或路面。本发明使土壤密度提高3～10％，抗压强度提高

20～40％，筑路成本低，维护费用少，其承载力和抗

水性可与水泥路面媲美。本发明特别适于山区、乡村公路的建设。

<REC>

<申请号>=CN93120046.6

<名称>=一种彩色晶体涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=刘正新

<发明（设计）人>=刘正新;刘征

<申请日>=1993.12.25

<地址>=422001湖南省邵阳市塔北北路棕树岭东区文化馆

<摘要>=本发明为一种彩色晶体涂料及其制备方法。彩

色晶体涂料中主要包括聚乙烯醇、水、重晶石粉、重质

碳酸钙、轻质碳酸钙、消石灰、石英粉、滑石粉、钛白

粉、镁粉、颜料和助剂。本彩色晶体涂料具有附着力

强、艺术性高、适合多种施工工艺使用且简便易行、可

塑性强、耐候性好、安全、无毒、无害、不燃不爆等特

点，其制备方法精炼，原材料普通易得，有利于大批量

生产，储存期长。

<REC>

<申请号>=CN94114946.3

<名称>=花岗岩涂料

<申请（专利权）人>=北京思城企业发展策略研究中心

<发明（设计）人>=王玉华

<申请日>=1994.08.18

<地址>=100075北京市丰台大红门北里亚大饭店四楼

<摘要>=本发明提供一种建筑装饰涂料——花岗岩涂

料。它以花岗岩碎石为主料，辅之以聚醋酸乙烯乳

液、丙烯酸乳液、聚乙烯醇胶水、泡花碱等化学原料配

制而成。色彩及造型古朴自然，装饰效果独特，成本

低廉。

<REC>

<申请号>=CN94193626.0

<名称>=用后可处理掉的拖把头

<申请（专利权）人>=艾瑟莱泽股份有限公司

<发明（设计）人>=特拉维斯·W·霍尼卡特;保声·李;詹姆斯·R·施雷弗勒

<申请日>=1994.11.07

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=一种拖把头，由粘接在一起的纤维束构成，所述

纤维包括仅在大于93℃以上的温度下为水溶性的聚

乙烯醇纤维，所述聚乙烯醇纤维由熔融挤压法及其后

的热拉伸处理而制得，并可含有润湿剂和防粘剂。

<REC>

<申请号>=CN92106947.2

<名称>=耐擦洗仿瓷装饰涂料

<申请（专利权）人>=张为民

<发明（设计）人>=张为民;李茜;黎伟;李萌;郭超

<申请日>=1992.05.28

<地址>=413000湖南省益阳市康富南路31号

<摘要>=耐擦洗建筑仿瓷装饰涂料属于一种无机和有机

原料结合使用的建筑仿瓷涂料。它由胶料和粉料两

部分组成。生产胶料的原料为水、聚乙烯醇、甲醛、盐

酸、氢氧化钠、氯化镁、硼砂和尿素。生产粉料的原料

为方解石粉、白云石粉、氢氧化钙、氧化镁。胶料与粉

料的重量配比为30％∶70％。涂刮工艺一般为2

次，涂层厚度一般为1.5～2mm。最后进行打光处

理。本仿瓷涂料具有涂层光滑如瓷、硬度高、附着强

度大、不开裂、不脱落、透气性能好、能耐水和碱类洗

涤剂擦洗(刷洗)而不脱色掉粉、成本低廉等特点，是

现代建筑内墙装饰的理想涂料。

<REC>

<申请号>=CN200410074035.6

<名称>=聚乙烯醇中空纤维式渗透汽化膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=曾一鸣;施艳荞;陈观文

<申请日>=2004.09.01

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了聚乙烯醇中空纤维式渗透汽化膜

的制备方法，按如下步骤进行：1)将聚乙烯醇树脂、水、醇和

酮醇在搅拌釜内混合均匀，溶解配成铸膜液；2)将搅拌釜抽真

空，让配制好的铸膜液在真空环境中脱泡，然后向搅拌釜充入

氮气，打开搅拌釜底的阀门和计量泵，铸膜液在釜内的氮气压

力下流向计量泵，并经过计量泵进入中芯通氮气的环型喷嘴，

铸膜液从环型喷嘴喷出，经过一段气隙后进入凝胶浴中固化定

形；3)用交联剂的水溶液涂敷聚乙烯醇中空纤维膜表面，然后

进行交联。本发明制备方法可以避免涂敷制作复合膜容易出现

针孔等工艺不稳定的问题。

<REC>

<申请号>=CN200310113440.X

<名称>=磁性聚乙烯醇载体固定化德氏假单胞菌R－8进行油品脱硫的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=单国彬;邢建民;刘会洲

<申请日>=2003.11.11

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本发明涉及磁性聚乙烯醇复合载体固定化德氏

假单胞菌R－8进行油品脱硫的方法，将德氏假单胞菌R－8

的细胞悬液、亲水性磁流体、聚乙烯醇水溶液混合均匀，通过

重复的冷冻－解冻程序制得磁性聚乙烯醇固定化细胞颗粒；然

后增殖培养该固定化细胞用于油品脱硫；该磁性固定化细胞可

以多次重复使用。上述方法的固定化细胞活性高、稳定性好、

易于回收生物催化剂重复使用，并可避免游离细胞脱硫反应所

产生色素对油品的污染；聚乙烯醇价格便宜，生物相容性好；

在外加磁场作用下，磁性载体分离迅速、方便。制备工艺简单，

回收简单快速，生产成本低，并易于在工业上应用。

<REC>

<申请号>=CN87100983

<名称>=电话灭菌除臭液的制造方法

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1987.03.02

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144-1号

<摘要>=本发明为电话灭菌除臭液，用灭菌除臭液喷涂

在电话受话器表面，使其具有灭杀乙型肝炎病毒、甲

型肝炎病毒、肺炎杆菌、结核分枝杆菌、大肠杆菌、绿

脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色球菌及真菌等。并有

除臭效果。

<REC>

<申请号>=CN01106580.X

<名称>=香芋生物全降解薄膜及其制法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=刘永平;马辉文;汤家芳;郑正炯

<申请日>=2001.03.27

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种香芋生物全降解薄膜及其制法,

将香芋多糖与聚乙烯醇经交联剂混炼形成胶体后成膜即得本

发明所述薄膜,本发明具有无毒无害、生物全降解等特性,其机

械力学强度与普通薄膜性能相当。因其表面处理方法不同,可用

于多个方面,如农用地膜、农用棚膜、工业包装膜、食品及药品

包装膜、购物袋和垃圾袋等。

<REC>

<申请号>=CN00800860.4

<名称>=用于双层电容器的电解质组合物和固体聚合物电解质、可极化电极形成组合物、可极化电极和双层电容器

<申请（专利权）人>=日清纺织株式会社

<发明（设计）人>=畑纪美代;佐藤贵哉

<申请日>=2000.03.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明公开了具有高离子导电率、高粘性和形状

保持性的电解质组合物和固体聚合物电解质。本发明还涉及一

种可极化电极形成组合物、以及一种具有高粘附性、高介电常

数和优异形状保持性的可极化电极。还公开了一种使用上述组

合物和元件得到的高性能双层电容器。

<REC>

<申请号>=CN02116963.2

<名称>=聚乙烯醇共聚体水凝胶软性人工角膜的制备方法

<申请（专利权）人>=马伟建

<发明（设计）人>=马伟建;胡磊;马润青;毕闻博

<申请日>=2002.04.28

<地址>=271000山东省泰安市泰山大街泰山医学院附属医院眼科

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇共聚体水凝胶软性人

工角膜的制备方法，其特征是①选用聚乙烯醇共聚体水凝胶材

料，加工出其上设有固定孔的人工角膜主体，②将人工角膜主

体的周边部包裹覆盖上环带状的纯钛金属，③将人工角膜主体

的非周边部内侧面涂敷上低分子肝素。该方法制备出的聚乙烯

醇共聚体水凝胶软性人工角膜，将替代同种异体角膜的移植，

达到预防和减少并发症，提高人工角膜移植术的成功率，使众

多角膜盲患者重见光明。

<REC>

<申请号>=CN97106666.3

<名称>=钢化仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=朱冠琴

<发明（设计）人>=朱冠琴

<申请日>=1997.10.20

<地址>=200070上海市汉中路149弄79号

<摘要>=本发明涉及一种建筑墙面涂料,是由聚乙烯醇、碳

酸钙、甲酰胺、硅梭铝等物质组成。其特点是硬度高,光洁度高、

防水、防火、耐风化且成本低,是现有的墙面涂料的更新替换产

品。

<REC>

<申请号>=CN200410025160.8

<名称>=内胎自补胶

<申请（专利权）人>=陈小娟

<发明（设计）人>=陈小娟

<申请日>=2004.06.10

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区文苑路297号杭州中瑞实业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种内胎自补胶。由80.3－88.4％的水、1.2－2.36％的聚乙烯醇、0.06－0.11％的硫酸铜、3.03－5.8％的稀土中间体、3.08－5.85％的增胶中间体以及3.03－5.8％的锯木粉组成。使用时将胶液通过气门灌入充气内胎，之后充气，随着轮胎的转动，胶液可以涂敷在内胎的内表面上，自补堵漏，消除慢漏气；即使是扎胎，附着有胶液的锯木粉也可以将漏洞填补；此外，胶液具有冷却作用，防止高温高压导致的爆胎，从而延长充气周期和使用寿命，减少机械修补的频度。

<REC>

<申请号>=CN87102369

<名称>=洗衣机用的防脱毛剂

<申请（专利权）人>=西北大学

<发明（设计）人>=陈祖琳

<申请日>=1987.03.26

<地址>=陕西省西安市小南门外

<摘要>=本发明是关于洗衣机用的防脱毛剂。选用价格

低廉的高分子表面活性剂、助剂以及添加剂配制而

成。能克服洗涤织物时易脱毛、起球的缺点，亦有助

洗作用，一次可节约平常洗涤剂用量的1/3，且织物

洗干后膨松、柔软抗污耐脏。

<REC>

<申请号>=CN97106180.7

<名称>=一种高硬度防水仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=马新刚

<发明（设计）人>=马新刚

<申请日>=1997.11.03

<地址>=273300山东省平邑县化工涂料有限责任公司商城十字路红绿灯东20米

<摘要>=一种高硬度防水仿瓷涂料,原料为聚乙烯醇树

脂、羧甲基纤维素、硼砂、群青、防水粉、轻质碳酸钙、滑石

粉和软水,以溶解、搅拌、过滤制得;用该涂料涂抹墙壁,24小时

后硬度比现有防瓷涂料提高三倍,擦洗8千～1万次不脱粉,每

平方米墙壁涂料费用仅为1角2分,成本降低75%。

<REC>

<申请号>=CN200410008972.1

<名称>=一种含有淀粉的降解塑料及其制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=杨冬芝;胡平;叶鹤荣

<申请日>=2004.03.22

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种含有淀粉的降解塑料及其制备

方法，属于可降解塑料制备技术领域。本发明的塑料是包括淀

粉、聚乙烯醇、聚β－羟基丁酸酯或聚β－羟基丁酸酯接枝马

来酸酐的共混体系，其制备过程是，按比例将淀粉以及聚乙烯

醇、聚β－羟基丁酸酯或聚β－羟基丁酸酯接枝马来酸酐中的

一种或一种以上混合均匀；将增塑剂缓慢喷洒至上述混合物

中，搅拌均匀，取出混料，室温下在密封袋中放置，使增塑剂

向混料中充分扩散；混料在挤出机中继续塑化，熔体挤出成条

状，在空气中冷却，造粒后注塑成型。本发明的降解塑料，具

有混合均匀、操作工艺简单、节约能耗等特点，可以采用传统

加工方法制备，适用于一次性包装材料。

<REC>

<申请号>=CN01127363.1

<名称>=外墙聚苯泡沫板固定胶及生产方法

<申请（专利权）人>=王敦江

<发明（设计）人>=王敦江;吕永亭;殷晓梅

<申请日>=2001.08.29

<地址>=271100山东省莱芜市莱城区芳馨园小区51号楼

<摘要>=本发明公开了一种外墙聚苯泡沫板固定胶及生

产方法，其组分包括丙烯酸(AC－261)、聚乙烯醇(PVAL)、聚

丙烯短纤维、羧甲基纤维素、石英砂等，经过合理配比、精细

加工而成。该固定胶配方简单，生产工艺容易操作、粘性好、

对聚苯泡沫板固定牢固、施工容易、成本低，经测试主要技术

指标均符合国家标准要求。可广泛用于外墙聚苯泡沫板的固

定。

<REC>

<申请号>=CN200410017758.2

<名称>=起皱粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=江黎明;倪华钢

<申请日>=2004.04.15

<地址>=310012浙江省杭州浙大路38号浙江大学高分子科学研究所

<摘要>=一种起皱粘合剂及其制备方法。该起皱粘合剂由

聚酰氨基胺树脂和聚噁唑啉、聚乙烯醇在表氯醇反应作用下得

到的复合物。其制备方法中所用配方原料及组分重量含量分别

为：聚酰氨基树脂0.0001－5％、聚噁唑啉0.0001－5％、聚乙

烯醇0.0001－5％；表氯醇与聚合物即聚酰氨基胺树脂、聚噁

唑啉、聚乙烯醇的重量比分别为1∶99、30、70；本发明水溶

液中聚合物含量为1％至25％。本发明采用一步法制备，在含

水介质中，在一定温度下使表氯醇与聚合物反应至所希望的粘

度为止，在酸性条件下对反应稀释和/或稳定化，并加一些添加

剂。本发明用于改善薄页纸质量，提高生产率，简化工艺，降

低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200510029433.0

<名称>=液体挥散用吸附体

<申请（专利权）人>=黄仰新

<发明（设计）人>=黄仰新

<申请日>=2005.09.06

<地址>=200010上海市黄浦区侯家路85号

<摘要>=一种无堵塞的液体挥散用吸附体。涉及一种吸附

材料，解决了液体挥散用吸附体的堵塞问题。其主要技术特征

是采用聚乙烯醇缩甲醛泡沫塑料或软质聚氨酯泡沫塑料作为

液体挥散用吸附体的材料。本发明用于液体挥散用吸附体。

<REC>

<申请号>=CN85103325

<名称>=肛门周围疾病药物裤衩

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1985.04.16

<地址>=黑龙江省哈尔滨市香坊区通站街86号

<摘要>=本发明采用中西药物结合。对防治男、女肛门周

围常见疾病：外痔、肛裂、肛门脓肿、湿痒、及阴囊湿

疹等症疗效显著。本发明生产工艺采用全棉纱布浸入经提纯配制

的药液中，进入烘干设备，形成药垫。经裁断后与裤

衩底挡布缝合，制成防治男、女肛门周围常见病药物

裤衩。

<REC>

<申请号>=CN87107138.X

<名称>=灰铁、球用型内孕育块

<申请（专利权）人>=清华大学;第一汽车制造厂工艺研究所

<发明（设计）人>=柳百成;白天申;傅江;丁能续;刘长锁

<申请日>=1987.10.29

<地址>=北京市海淀区清华园

<摘要>=目前常用的孕育块多由75硅铁粉末和冰晶石

粉末以石蜡、水玻璃橡胶等作为粘结剂粘结而成。此

外还有铸造的孕育块。石蜡和水玻璃粘结的孕育块，

强度低，存放时间短，且易造成铸件中产生“亮点”的

缺陷。橡胶粘结成的孕育块和铸造孕育块强度虽高，

但不易熔化，削弱了孕育效果。  本发明用聚氨脂或聚乙烯醇缩醛类热熔胶作为

粘结剂制成孕育块，强度高，在运输、存放中不易损

坏，在浇注时熔化均匀，且可做成各种复杂形状，适于

各类造型方法对孕育工艺的要求。

<REC>

<申请号>=CN89102669.X

<名称>=气密材料

<申请（专利权）人>=液体公司

<发明（设计）人>=玛利亚·斯蒂扬堡;克里斯特·堡斯特隆;佩约·雅斯凯赖伦;凯尔格·林斯特隆;安西·林科霍;博·马尔姆

<申请日>=1989.04.22

<地址>=芬兰埃斯波·基兰尼米

<摘要>=本发明涉及一种气密材料，它包含99-1％(重

量)聚烯烃和1-99％(重量)聚乙烯醇的混合物，并随

意地含有醇类增塑剂。

<REC>

<申请号>=CN93105624.1

<名称>=不用聚乙烯醇或107胶的内墙腻子

<申请（专利权）人>=何光浚

<发明（设计）人>=何光浚

<申请日>=1993.05.09

<地址>=536000广西壮族自治区北海市北部湾东路市政府第八宿舍(招贤楼)3104室

<摘要>=本发明不用聚乙烯醇或107胶的内墙腻子，其

特征在于由以下原料配方组成(重量百分比)：方解石或大理石双飞粉  50～85Ca(OH)<SUB>2</SUB>  5～20白水泥  6～25氟硅酸钠  2～8淀粉  2～10本发明无毒不燃，施工简便，直接配水成腻子，即

可在水泥砂、石灰砂等平面上做出光洁如镜的装饰

面；同时本发明透气、耐水浸洗、价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN91110944.7

<名称>=衣领保洁膜

<申请（专利权）人>=湛江市魔尔嘉日化有限公司

<发明（设计）人>=林晓

<申请日>=1991.11.20

<地址>=524005广东省湛江市海滨二路2号经贸大厦B座220室

<摘要>=一种衣领保洁膜，由聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚氧

化乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚丙烯酸及溶剂组成。以喷

雾方式喷涂于衣领、袖口等处，在其表面形成一层无

色透明之薄膜，能把汗液、污垢同衣物隔开，洗涤时膜

层及其表面污垢一起被洗脱，不需用揉搓，既可保护

衣物不受污损，又可保持衣物不皱缩，不变形，衣物保

持洁净美观。

<REC>

<申请号>=CN90106148.4

<名称>=薄型刨花板低压快速贴面用的新改性型三聚氰胺浸渍树脂的制造配方及工艺

<申请（专利权）人>=邓介凡

<发明（设计）人>=邓介凡

<申请日>=1990.12.22

<地址>=412006湖南省株洲市中南林学院林工系

<摘要>=本发明介绍了一种薄型刨花板低压快速贴面用

的新改性型三聚氰胺浸渍树脂的制造配方及工艺。

这种新型树脂是用改性剂(纯度为食用纯的乙醇)，对

三聚氰胺甲醛树脂进行改性以后得到的。用这种新

型树脂掺以固化剂以后使用，不仅能用于厚型刨花板

的低压快速贴面，而且还能用于8mm以下薄型刨化

板的低压快速贴面生产，并且还能保证贴面不鼓泡。

<REC>

<申请号>=CN87103743

<名称>=彩色玻璃涂层液

<申请（专利权）人>=孙志华

<发明（设计）人>=孙志华

<申请日>=1987.06.01

<地址>=天津市红桥区先春园大街西公所胡同10号

<摘要>=本发明通过一定的着色方法对聚乙烯醇固体或

溶液进行着色，来制成彩色聚乙烯醇溶液。它具有防

雾的功能，而且可以通过着色物质的变换来达到所需

要的各种颜色。本发明提供的涂层液可以用喷、涂刷

等方法涂敷于各种玻璃制品或塑料制品上，透明度

好，结膜牢固。

<REC>

<申请号>=CN92101295.0

<名称>=一种内墙涂料

<申请（专利权）人>=贺立言

<发明（设计）人>=贺立言;唐萌乐

<申请日>=1992.02.26

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市中山中路89号

<摘要>=一种内墙涂料，它以聚乙烯醇胶液作有机粘结

剂，方解石粉为主要填充料，白水泥、石灰粉作无机粘

结剂。本发明耐老化，抗水洗，装饰面平滑光亮，色泽

一致，附着力强，不开裂，不脱落耐擦，且有防火、防潮

性能。

<REC>

<申请号>=CN91108958.6

<名称>=脂肪族热固型涂料

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.09.20

<地址>=300070天津市和平区成都道成康里1幢101

<摘要>=脂肪族热固型防锈涂料，它涉及丙烯酸酯树脂乳

液与聚乙烯醇缩醛物的混合液和缩二脲多异氰酸酯

树脂。本防锈涂料包括：丙烯酸酯树脂乳液、聚乙烯

醇缩醛物、磷酸、磷酸盐、酒石酸、混合防锈液组成的

底漆和缩二脲多异氰酸酯树脂为面漆的二部分；在底

漆干燥后再喷涂面漆、经190～210℃烘烤，使二者产

生交联和部分成酯反应而联为一体，故整个膜层具有

耐水、稳定、硬度高、韧性好、防锈性好的优点，且能简

化金属表面处理工艺。

<REC>

<申请号>=CN89101384.9

<名称>=自然风干功能膜保鲜剂

<申请（专利权）人>=王英

<发明（设计）人>=王英

<申请日>=1989.03.15

<地址>=广东省深圳市怡景花园牡丹邨D9

<摘要>=本发明是一种自然风干功能膜保鲜剂。用作瓜

果、蔬菜、禽蛋保鲜的保护涂层。该保鲜剂中含有成

膜材料，这种成膜材料附着性好，在涂层由液状变成

固态时保鲜物的涂层互不粘连，能自然风干，简化了

使用保鲜剂的工序。膜对水分和气体有选择功能，能

释放保鲜物内产生的二氧化碳，乙烯等气体，防止氧

气浸入，保持水分，使保鲜物保持鲜嫩。

<REC>

<申请号>=CN92111745.0

<名称>=高光耐水洗仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=刘宪麦

<发明（设计）人>=刘宪麦

<申请日>=1992.12.05

<地址>=湖南省常德市应用科技研究所

<摘要>=一种高光耐水洗仿瓷涂料，是由聚乙烯醇、乙二

醇、群青、色浆、偶连剂、轻质碳酸钙等以一定比例组

成。其特点是耐水洗，不起泡、不脱粉、耐洗刷2000

以上，铅笔硬度H大于6，粘结强度大于0.5MPa，白

度大于80度，是一种理想的耐水洗仿瓷涂料。

<REC>

<申请号>=CN200510005981.X

<名称>=偏光膜及提高偏光膜光学性质的方法

<申请（专利权）人>=力特光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=陈丽珠;郑尧中

<申请日>=2005.02.02

<地址>=台湾省桃园县平镇市平东路659巷37号

<摘要>=本发明提供一种偏光膜与提高偏光膜光学性质

的方法。该偏光膜控制聚乙烯醇薄膜层中各立体异构物的比

例，特别是增加对排型态的立体异构物比例，以增加所吸收的

碘离子的量与高分子薄膜的染色效果，使得碘分子可以均匀地

渗透在高分子薄膜中，进而改善偏光膜的光学性质。本发明的

提高偏光膜光学性质的方法，是提供一高分子薄膜，接着以例

如蒸馏水或去离子水浸润此高分子薄膜。再将高分子薄膜以碘

离子染色并加入硼酸溶液，而在染色的亦同时包含对此高分子

薄膜经一预定的延伸倍率延伸。最后，干燥此高分子薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200510051549.4

<名称>=一种治疗风湿疾病的外用乳膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=邵建国;王爱民;季长喜

<发明（设计）人>=邵建国;王爱民;季长喜

<申请日>=2005.03.04

<地址>=450000河南省郑州市1012信箱8分箱

<摘要>=本发明涉及一种治疗风湿疾病的外用乳膜及其

制备方法，涉及药品领域，以祖国医学理论为指导，将传统医

学与现代科技和日化技术相结合。采用乳膜与中药萃取液配合

的方法，详细配方、比例见说明书。本发明中，乳膜本身对皮

肤无刺激，粘度适当，成膜性好，搽涂方便，剥落容易；中药

萃取液本身具有祛风除湿，活血化淤，通络止痛，消肿散痹，

且有促进血液循环，促进吸收之功效。二配方结合达到了给药

方便，治疗迅速，解决了口服用药服用困难，并且有毒副作用

的问题。

<REC>

<申请号>=CN85103316

<名称>=妇女用药物裤衩

<申请（专利权）人>=邱石玉

<发明（设计）人>=邱石玉

<申请日>=1985.04.16

<地址>=黑龙江省哈尔滨市香坊区通站街86号

<摘要>=本发明采用中西药物结合。对防治妇女常见病：

霉菌性感染，阴道炎，外阴瘙痒等症疗效显著。本发明生产工艺采用全棉纱布浸入经提纯、配

制的药液中。随即进入烘干设备，形成药垫。经裁断

后与裤衩底档布缝合，制成防治妇女病药物裤衩。

<REC>

<申请号>=CN00105983.1

<名称>=新型强力抗水白乳胶

<申请（专利权）人>=吴占魁

<发明（设计）人>=吴占魁

<申请日>=2000.04.21

<地址>=100025北京市朝阳区太平庄142号中科伟创公司科研三楼

<摘要>=本新型强力抗水白乳胶发明涉及一种粘结剂及

其制造方法,它是以聚乙烯醇水溶液为基料,加入淀粉、冰醋

酸、乙二醇、氢氧化钠水溶液、盐酸水溶液,经过高速搅拌分散

而成,与市场已有的聚醋酸乙烯白乳胶相比,其成本低廉、安全

无毒、粘结力强。可广泛应用于木材加工、涂料加工、工业品

加工,建材行业、印刷、卷烟等行业。具有制造简单,常温固化,

且速度快、粘接强度好、粘接范围广,固化后无色透明,对被粘

接物无污染和腐蚀等特点。

<REC>

<申请号>=CN90106615.X

<名称>=形成薄膜的材料溶液

<申请（专利权）人>=三星电管株式会社

<发明（设计）人>=池恒九

<申请日>=1990.07.30

<地址>=南朝鲜京畿道华城郡

<摘要>=彩色阴极射线管荧光屏制造工艺用的一种形成

薄膜的材料溶液，其中所述溶液包含聚乙烯醇、丙烯

酸类乳浊液和纯水，还包含聚丙烯酸树脂水乳液作为

增稠剂。所述溶液在发光率上有所提高，防止了荧光

层上因乳浊液薄膜而制成的污点。

<REC>

<申请号>=CN91104630.5

<名称>=易擦净保健书写液

<申请（专利权）人>=河南省农村实用技术开发部;卢璋焕;陈建设;戴云修

<发明（设计）人>=李胜;李琛;田继忠;李国胜

<申请日>=1991.07.04

<地址>=450003河南省郑州市金水路东段119-1号

<摘要>=一种保健书写用品。本发明的特征在于：它采用

新的化学配方，配以黑、白、红、蓝、绿及各种间色和复

色，书写流畅，气味芳香，轻擦即掉，无痕迹，无异味，

不染手，绝对无粉尘，并具有消毒灭菌作用，清洁卫

生，有益健康，在不饱和树脂板面上轻擦掉，在纸上和

其它材料着色力更强。将广泛用于教学、学习、办公、

软硬笔书法、美术、广告宣传等。

<REC>

<申请号>=CN94105258.3

<名称>=改进的含聚乙烯醇相容聚合物混合物

<申请（专利权）人>=麦克尼尔-PPC公司

<发明（设计）人>=S·达比;M·M·佩辛科

<申请日>=1994.03.26

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种熔融可加工的相容性热塑性聚合物混合物，

它含有聚乙烯醇、含酰胺型基团的聚合物，碳酸亚乙

酯和增塑剂。用常规的挤出或模塑技术可以由该聚

合物混合物制成透明无孔透气膜。由此制成的膜可

用来制造医疗制品，例如外科罩衣和披盖，许多其它

制品如卫生巾和一次性尿布。

<REC>

<申请号>=CN92104924.2

<名称>=酚醛树脂复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=殷敬华;祝世和;刘景江;李滨耀;刘维莲;陈恩庭;孙卫平

<申请日>=1992.06.26

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明属于酚醛树脂复合材料的制备方法。本发明采用酚醛树脂，丁腈橡胶，聚乙烯醇丁醛

组成聚合物混合体系，由玻璃纤维，棉纤维碳酸钙，二

硫化钼与聚合物体系组成复合材料体系，由六次甲基

四胺，硬脂酸锌和油黑组成固化体系，得到各种性能

良好的酚醛树脂复合材料。

<REC>

<申请号>=CN94117984.2

<名称>=清洗壁纸、壁布上污垢的薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=胡宝生;何天峰;金烜

<发明（设计）人>=胡宝生;何天峰;金烜

<申请日>=1994.11.16

<地址>=730000甘肃省兰州市段家滩227号

<摘要>=本发明提供清洗壁纸、壁布上烟尘、污垢的薄膜，

其由聚乙烯醇，水组成。其制备方法在热水中加入聚

乙烯醇，搅拌均匀后，放置沸水水浴锅中熬，呈透明胶

状聚乙烯醇。以胶状聚乙烯醇为基料，加入过氧化

氢、乙醇；或烧碱溶液，或乙醇、水、形成胶状聚乙烯醇

混合物，喷(刷)在壁纸、壁布上，可以清洗烟尘、污垢、

恢复壁纸、壁布的本色。本发明成本低、效能高、无毒、无腐蚀、无污染，还

可适用于塑料、金属制品、玻璃清洗等行业。

<REC>

<申请号>=CN200310112811.2

<名称>=一种轮胎自补剂

<申请（专利权）人>=刘祥军

<发明（设计）人>=刘祥军

<申请日>=2003.12.30

<地址>=225508江苏省姜堰市溱潼镇寺桥东巷19号

<摘要>=本发明公开了一种轮胎自补剂化学组合物，本发

明所公开的化学组合物的配方包括水、聚乙烯醇、纯大碱、滑

石粉、石棉、硫酸铜、1－羟基－2、2、2－三氯乙基膦酸0、0

－二甲基酯和丙二醇、十二烷基硫酸钠、锯木碎屑、亚硝酸钠

和六偏磷酸钠。本产品使用时只要拔出轮胎气门芯、放尽胎内

空气，将本品从轮胎气嘴处注入轮胎内，安装好气门芯，将轮

胎打足气即可。当行驶的车辆轮胎被钉类坚硬物刺穿(穿刺物直

径在12mm以下)，该组合物瞬间(2秒内)在穿刺物四周或漏孔

处形成具有一定塑性、弹性和机械强度的高分子聚合物栓，将

漏气孔牢牢堵塞，并能承受超重负荷，经受得住与路面的冲击。

长久有效地阻止气压下降，保证车辆正常行驶，提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410020239.1

<名称>=固定化纤维素酶的聚乙烯醇纳米超细纤维膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=袁晓燕;邬丽丽;张春雪;盛京

<申请日>=2004.08.06

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种固定化纤维素酶的聚乙烯醇纳米超细纤维膜及其制备方法，属于酶的固定化技术。该膜材料为由质量百分比为80～99％的聚乙烯醇和质量百分比为1～20％的纤维素酶组成的、平均直径为200nm纤维形成的厚度为10μm～50μm的薄膜。其制备过程包括：将相对分子质量为6万～10万的聚乙烯醇溶于醋酸缓冲溶液中配成浓度为5～8％的溶液，然后按静电纺丝方法制备成膜，经戊二醛蒸气交联即得。该固定化纤维素酶的膜材料用作壳聚糖的降解，具有生物酶活性高且可反复多次使用等优点，其制备过程简单。

<REC>

<申请号>=CN99122673.9

<名称>=西瓜种子包衣剂

<申请（专利权）人>=张佳蓉

<发明（设计）人>=张佳蓉

<申请日>=1999.12.27

<地址>=117000辽宁省本溪市平山区东明路4号

<摘要>=本发明公开了一种西瓜种子包衣剂,它是由粘结

成膜剂、硅藻土、色素、水均匀混合而成,其粘结成膜剂为聚乙

烯醇与甲醛的缩合反应物,并在混合物中加入杀菌剂2,4,5,6－

四氯－1,3－苯二甲腈和D、R、N－(2,6－二甲基苯基)－N－(2

－甲氧基乙酰)丙氨酸甲酯。它可有效地杀死种子表面的病菌,

有效地防治枯萎病等病害,防治效果好,可提高西瓜的产量和质

量。使用药剂量小,包衣后的种子可长期贮存。

<REC>

<申请号>=CN00128458.4

<名称>=用于照相元件的含聚乙烯醇的保护涂层

<申请（专利权）人>=伊斯曼柯达公司

<发明（设计）人>=M·奈尔;T·K·琼斯;T·A·乔

<申请日>=2000.11.23

<地址>=美国纽约州

<摘要>=公开了一种照相元件,包括支持体,卤化银乳剂层

和可渗透加工液的涂层。该涂层由具有酸性功能基团的含聚氨

酯的组分组成,其中含聚氨酯的组分的量可以为20～100重量%,

任选的乙烯基组分的量为0～80重量%,且含聚氨酯的组分可以

包括单一的聚氨酯聚合物,或含有两种或多种聚合物的互穿网

络。该涂层还包括分子量为150,000或更小的聚乙烯醇聚合物,

条件是当分子量超过100,000时,水解度小于95%。还公开了一

种包括使照相元件显影的制备照片的方法。

<REC>

<申请号>=CN00800801.9

<名称>=能形成离子导电固体聚合物的组合物和离子导电固体聚合物电解质、粘结剂树脂和蓄电池

<申请（专利权）人>=日清纺织株式会社

<发明（设计）人>=畑纪美代;佐藤贵哉

<申请日>=2000.03.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及一种能形成离子导电固体聚合物的

组合物、粘结剂树脂和离子导电固体聚合物电解质,包括:(A)一

种包含聚乙烯醇单元且平均聚合度至少为20的聚合物,其中该

聚乙烯醇单元上的某些或所有羟基被含氧亚烷基的基团取代

成至少0.3的平均摩尔取代度,(B)离子导电盐,和(C)具有可交联

官能团的化合物。由其得到的组合物和聚合物电解质具有高离

子导电率和高粘性。此外,该聚合物电解质具有一种半互穿聚合

物网状结构,使其具有优异的形状保持性。

<REC>

<申请号>=CN88107707.0

<名称>=聚氯乙烯加工改性剂和抗冲击剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.11.07

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=PVC加工改性剂和抗冲击剂，它属于一种复合

树脂。本改性剂是由丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳

液与聚乙烯醇缩醛物溶液混合并产生物理交联体系，

它有加工性和抗冲击性基团，而且有与聚氯乙烯、聚

乙烯、聚丙乙烯、ABS、MBS、EVA及橡胶等相类似

的结构，故能与上述物质相容，并大幅度提高其多方

面的性能。

<REC>

<申请号>=CN86104026

<名称>=便池用固体防垢除臭剂的制备方法

<申请（专利权）人>=西北大学

<发明（设计）人>=陈祖琳

<申请日>=1986.06.06

<地址>=陕西省西安市小南门外

<摘要>=本发明是关于便池用固体防垢除臭剂制备方法

的发明。这种防垢除臭剂由两种不同聚合度的聚乙

烯醇高聚物配以多种助剂组成，主要用于宾馆、饭店、

家庭等厕所便池中，起防垢、除臭作用。这种防垢除

臭剂，对便池无腐蚀作用，工艺方法简便，原料成本低

廉，无毒，无害，无污染。而且15克可连续使用达三

个月以上。

<REC>

<申请号>=CN89109705.8

<名称>=一种制鞋用粘合剂

<申请（专利权）人>=黄英经

<发明（设计）人>=黄英经

<申请日>=1989.12.27

<地址>=上海市延安西路1573弄276号502室

<摘要>=一种制鞋用粘合剂，由醋酸乙烯、聚丙烯酰胺、聚

乙烯醇聚合而成的原浆，加水稀释，再加适量的辅助

剂所组成。此粘合剂用于胶鞋或布鞋等鞋类生产，质

量可靠，符合制鞋工艺要求，无毒，无臭，不易燃烧，长

期保存不变质。本发明制作工艺安全，节约国家紧缺

原材料，降低生产成本，减少三废污染。经测试，本发

明的粘合剂完全符合生产和使用要求。

<REC>

<申请号>=CN96114301.0

<名称>=墙面玉瓷涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=王长生

<发明（设计）人>=王长生

<申请日>=1996.12.12

<地址>=053000河北省衡水市胜利东路劳改队东100米路南衡水市仿瓷涂料厂

<摘要>=本发明公开了一种建筑物内、外墙装饰涂料及其

制造工艺方法,它是以聚乙烯醇、四硼酸钠、聚丙烯酰胺、淀粉、

碳酰胺、钾铝矾、氯化钠及群青增白粉和重质碳酸钙等为原料

经过加温、搅拌而成,其制做的涂料不仅保持了钢化涂料和干粉

瓷涂料硬度大、耐水洗的特点,而且具有色泽纯正、施工刮涂时

柔润碱性小,成膜后不易变黄褪色、干裂脱皮等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610014568.4

<名称>=混凝土粘合外加剂制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种混凝土粘合外加剂制备方法，聚乙烯醇1千克、聚氧化乙烯1千克、羟丙基甲基纤维素5千克，在封闭式混合机混合均匀、包装成袋。本发明具有以下优点：无毒无味，不含任何挥发性有害物质，环保，溶于冷水快、配比大、粘度高、性能稳定、价格低、保存期长、应用广泛、储运、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN93104554.1

<名称>=树脂基合成模具材料

<申请（专利权）人>=崔本铭

<发明（设计）人>=崔本铭;邢艳菊;王春祥;陈连群;田玉国;张丽娜;于开初;牛洪生;张起超

<申请日>=1993.04.15

<地址>=134500吉林省抚松县抚松镇抚松大街128号

<摘要>=本发明公开了一种特别适用于生产硅镁合成陶

瓷工艺品及类似产品的模具材料。它是由树脂为基

添加适量比例的固化剂、促化剂等混合而成。采用该

材料制做模具具有制造工艺简单、耐磨、耐腐蚀、抗老

化、产品易脱模等优点。

<REC>

<申请号>=CN01117453.6

<名称>=一种草牧场围栏桩及其制作方法

<申请（专利权）人>=王化成

<发明（设计）人>=王化成

<申请日>=2001.04.17

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰红山区清河路三桥北50米大卫物资经销处

<摘要>=本发明公开了一种草牧场围栏桩及其制作方法，

草牧场围栏桩是用聚乙烯醇水溶液、氯化镁饱和溶液及氧化镁

混合搅拌后，加入有玻璃纤维布的模具中，冷却凝固后得到。

本发明制作的围栏桩原材料成本低，强度高，耐用性强，工艺

过程简单，在制作过程中不产生废水、废气、废渣，有效的避

免了破坏自然资源，并且便于插桩，便于网挂；用本方法制作

的围栏桩，耐腐蚀、耐酸碱，不怕风吹日晒，不易变形。

<REC>

<申请号>=CN200380104176.1

<名称>=来自交联的聚乙烯醇缩丁醛的热塑性弹性体

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=G·H·霍夫曼

<申请日>=2003.11.26

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明是一种含有交联的弹性PVB和热塑性聚

合物的热塑性弹性体(TPE)组合物，以及制备所述TPE组合物

的方法。

<REC>

<申请号>=CN85106760

<名称>=一种硬质医用药物胶囊

<申请（专利权）人>=信越化学工业株式会社

<发明（设计）人>=千叶徹;武藤泰明;谷冈庄治;西山裕一;星登;恩田吉朗

<申请日>=1985.09.09

<地址>=日本东京都千代田区大乎镇二丁目6番1号

<摘要>=用共混聚合物代替明胶制作硬质用胶囊。共混

聚合物由烷基、羟烷基取代的水溶性纤维素醚同

聚乙烯醇按一定重量比组成。与明胶胶囊相比，

本胶囊对氧和水份的渗透性很低，对容纳药物没

有影响，机械强度高，环境稳定性好。例如，明

胶胶囊在湿度很低的环境中，不可避免形成裂

缝。

<REC>

<申请号>=CN96117577.X

<名称>=闪光丝绸幻彩涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=万长富

<发明（设计）人>=万长富

<申请日>=1996.06.04

<地址>=610081四川省成都市张家巷四川省建材工业研究院宿舍

<摘要>=本发明涉及一种闪光丝绸幻彩涂料及其制备方

法。它是由胶料、珠光颜料、助剂和水等组成。制备该涂料时，

先将聚乙烯醇加热做成胶水，再陆续加入助剂和珠光粉，充分搅

拌均匀即得成品。本发明所述的涂料，无毒、无味、无放射性

污染，属健康性装饰涂料；适于喷涂各类建筑物的内墙墙面和

顶棚，色彩任选，花型随意，可做成闪光珠贝型、绵缎丝绸型和满

天星多彩型等等，装饰效果非常漂亮豪华。本发明所述的涂料，

生产工艺简单，原料各地可购，生产和施工的成本都很少，便于

普遍推广。

<REC>

<申请号>=CN92104967.6

<名称>=一种石膏门窗框的制造方法及产品

<申请（专利权）人>=中卫县城关建筑工程公司

<发明（设计）人>=刘青山

<申请日>=1992.06.24

<地址>=751700宁夏回族自治区中卫县城关西道口

<摘要>=石膏门窗框的制造方法及其产品，是利用石膏加

一定量纤维及少量的缓凝剂、增加剂及聚乙烯醇等材

料经配料→加入水→人工或机械搅拌→入模→捣实

→出模→自然养护而制成。由于含有纤维及缓凝剂、

增加剂等成分，所以减少了脆性，具有抗压强度、可

锯、可钻且具有很高的防火、隔热及隔音效果。可以

替代木材、钢材制作的门窗框。

<REC>

<申请号>=CN03143394.4

<名称>=具有肌肤触压感的弹性体组成物及其制造方法

<申请（专利权）人>=易志阳

<发明（设计）人>=易志阳

<申请日>=2003.09.30

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本发明为一种具有肌肤触压感的弹性体组成物

及其制造方法，其主要是以射出成型的方法，将热塑性橡胶

(Thermoplastic Rubber简称TPR)制成一中空囊体，并于所述的

中空囊体内注入包含有聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol)、水、胶化

剂及塑化剂，并加以压揉使的胶化及塑化后，即形成一具有肌

肉触压感，以及具有极佳弹性的弹性体组成物。

<REC>

<申请号>=CN97104156.3

<名称>=醇基锈转化透明涂料

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司第十二研究所

<发明（设计）人>=王澍;王华;李海军

<申请日>=1997.04.28

<地址>=713102陕西省兴平市西城区

<摘要>=本发明公开了一种用于钢铁铸锻件表面的涂料

组合物。它是由聚乙烯醇缩丁醛、环氧树脂、酚醛树脂、磷酸

以及成膜助剂、增塑剂、流平剂、促进剂、乙醇和丙酮组成。

本发明是集磷化、覆膜为一体的单组分透明涂料,具有附着力

强、柔韧性好、耐油、防蚀性能好,施工时毒性小等特点。可用

于柴油、汽油发动机等机械设备的钢铁铸锻件的长期保护,也可

作为船舶、桥梁、机械、管道及化工设备的底漆。

<REC>

<申请号>=CN93111242.7

<名称>=兽用广谱抗菌剂

<申请（专利权）人>=山东省农业科学院实验兽药厂

<发明（设计）人>=徐龙;季光庭;钟平华;申文霞;张蓉芳

<申请日>=1993.05.19

<地址>=250100山东省济南市黄台北路60号

<摘要>=一种新型兽用广谱抗菌剂，属于兽医药品制剂领

域。包含盐酸环丙沙星、焦亚硫酸钠、聚乙烯醇6000

主要成份，可以制备成口服液、针剂和饮水剂三种剂

型。口服液中盐酸环丙沙星含量0.5—2.5％

(g/ml)，注射剂中盐酸环丙沙星含量为25—75％

(g/ml)，饮水剂中盐酸环丙沙星的含量为0.01—

0.05％(g/g)，主要用于鸡、猪、牛等家禽家畜，治疗

由大肠杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌、巴氏杆菌和病毒等

致病菌引起的感染性疾病。具有高效、低毒、残留少

及不易产生抗药性等优点。

<REC>

<申请号>=CN92100848.1

<名称>=水基型镀锌铁底涂液及其生产工艺

<申请（专利权）人>=吴伟鹏

<发明（设计）人>=吴伟鹏

<申请日>=1992.02.12

<地址>=528400广东省中山市石岐柏苑新村玉兰阁第1幢703

<摘要>=本发明涉及一种化学底涂液及其生产工艺，其由

磷酸氢钙(或碳酸钙)、磷酸氢铜(或碳酸铜)、乙醇、蔗

糖、磷酸、水、聚乙烯醇缩甲醛、酚醛树脂所组成；镀锌

铁平板涂刷过该产品后，再涂上油漆，油漆即能长久

地粘附在镀锌铁的面上而不脱落；该产品为水基型，

不燃，对环境无污染，对操作工人的健康也无不良影

响。

<REC>

<申请号>=CN200510015044.2

<名称>=一种口腔溃疡膜的配制技术

<申请（专利权）人>=天津市世雄科技发展有限公司

<发明（设计）人>=宋国强

<申请日>=2005.09.08

<地址>=300070天津市和平区成都道金泉里18号106－108

<摘要>=本发明是一种用于治疗口腔溃疡的口腔溃疡膜，

口腔溃疡膜的成份主要由醋酸洗必泰、盐酸泼尼松、盐酸丁卡

因、甘油、聚乙烯醇、淀粉、羧甲基纤维素、食用柠檬黄、聚

酯薄膜及蒸馏水组成，经过专门工艺制作就可以得到相应的口

腔溃疡膜。本发明不仅具有其他口腔溃疡药品的疗效，同时使

用方便，并且没有毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN93120385.6

<名称>=多层薄膜材料

<申请（专利权）人>=凸版印刷株式会社;株式会社大制药工场

<发明（设计）人>=平山正广;井上富士夫;泉雅满;山薰明

<申请日>=1993.10.20

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的多层薄膜具有这样的结构，其中保护

层、由聚乙烯醇薄膜或乙烯/醋酸乙烯酯共聚物皂化

产物薄膜和形成在其上的氧化硅沉积层组成的复合

薄膜、和可热封合的聚烯烃层被层合。在这种情况

时，每一层均是透明的，并且复合薄膜的氧化硅沉积

层被配置在保护层侧上。保护层和复合薄膜，还有复

合薄膜和可热封合的聚烯烃层均是通过粘合层而被

层合的。

<REC>

<申请号>=CN00109471.8

<名称>=冰冻切片组织支持剂

<申请（专利权）人>=中国人民解放军北京军区总医院

<发明（设计）人>=田玉旺

<申请日>=2000.06.27

<地址>=100700北京市东四南门仓5号北京军区总医院病理科田玉旺转

<摘要>=本发明涉及一种冰冻切片组织支持剂,它由羧甲

基纤维素钠、聚乙烯醇－124、丙三醇、聚乙二醇－400、蔗糖、

麝香草酚、蒸馏水组成,将水溶性高分子化合物,经丙三醇等进

行塑化,加添加剂和稳定剂,经水浴加热等常规方法配制而成。

它能与进口OCT媲美,制备的切片染色结果清晰;平整、无皱褶

切片薄,厚度均匀。

<REC>

<申请号>=CN95114011.6

<名称>=一种空气净化材料

<申请（专利权）人>=高伟

<发明（设计）人>=高伟;王金波

<申请日>=1995.12.22

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁西区南九道街265号甲鞍捷仿棉丝有限公司

<摘要>=本发明是涉及空气净化材料的改进。本发明是按

重量取60～80％涤纶纤维同40～20％水溶性聚乙烯醇纤维

均匀混合即成。本发明具有简化生产工艺、质量好、无公害等

特点。

<REC>

<申请号>=CN200410013787.1

<名称>=混凝土减缩剂

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=马新伟;曹立新;李家和

<申请日>=2004.05.28

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=混凝土减缩剂，它涉及一种混凝土添加剂。本发

明由下述组分按照重量百分比混合而成：聚乙烯醇类化合物

0～50％、脂肪族乙二醇醚0～60％、氢氧化烷基胺0～50％，

其中聚乙烯醇类化合物的结构式为－

(CH<SUB>2</SUB>CHOH)<SUB>

n</SUB>－，式中n＝1700～2200；脂肪族乙二醇醚的

结构式为

RO(CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</C

NIPR:SUB>O)<SUB> n</SUB>H，式中R为

C<SUB>1～20</SUB>的烷基，n＝1～10；氧化

烷基胺的结构式为R<SUB>1</SUB>－NH－

R<SUB>2</SUB>OH，式中

R<SUB>1</SUB>、

R<SUB>2</SUB>均为C<SUB>1～

20</SUB>的烷基。本发明可以有效降低混凝土、砂浆

及水泥净浆的收缩；对干燥收缩和自收缩同样有效，适用于硅

酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和所有混合水泥及特种水泥。本发

明组合简单、性能可靠、适用范围广、不受环境限制、生产成

本低、对不同的酸碱度、温度和湿度环境都能起到减缩作用。

<REC>

<申请号>=CN90107324.5

<名称>=“喷扑”——石硫矿油乳剂的制造法

<申请（专利权）人>=浙江省科学院柑桔研究所

<发明（设计）人>=程绍南

<申请日>=1990.08.22

<地址>=317400浙江省黄岩市大桥路11号

<摘要>=本发明制造法以石硫合剂和矿油为主成分，添加

国产乳化剂、稳定剂等，在加热条件下乳化制成低毒、

安全、无公害、高效的新型农药——石硫矿油乳剂(商

品名：喷扑)，适用于柑桔等果树及棉、茶、桑、蔬菜等

主要病虫害的防治。本发明制成的产品，药效比传统

农药石硫合剂，机油乳剂高，而耗油量比机油乳剂节

省1/2左右，同时，对于无公害果、蔬、茶的生产又是

必不可少的。本发明是对传统农药的重大改革。

<REC>

<申请号>=CN92106519.1

<名称>=一种地毯胶的生产方法

<申请（专利权）人>=山东省牟平县工贸联营工艺毯厂

<发明（设计）人>=王可平;李桂芳;李平荣

<申请日>=1992.05.16

<地址>=264118山东省牟平县武宁

<摘要>=一种地毯胶的生产方法，是将13-16份的固体

聚乙烯醇加入100份水中，搅拌、加热至120-

140℃，然后按100∶18-20的比例加入天然乳，搅

拌匀，即形成地毯胶。

<REC>

<申请号>=CN92107162.0

<名称>=耐水性废石膏粘结剂

<申请（专利权）人>=湖南省陶瓷研究所;国营平江县板口石膏板厂

<发明（设计）人>=谢长生;胡益生;刘荣玉

<申请日>=1992.09.29

<地址>=412200湖南省醴陵市寨子岭

<摘要>=本发明属于粘合剂技术领域，是一种耐水性废石

膏粘结剂及其制造方法。该粘结剂由耐水速胶剂和

填料两部分组成。耐水速胶剂由聚乙烯醇、甲醛、尿

素、氯化胺、水组成，填料为废石膏粉、熟石灰或白水

泥。该耐水性废石膏粘结剂的制造方法是将聚乙烯

醇加到水中加热到90—100℃溶解，待冷却至约

60℃后再分别加甲醛、尿素、氯化胺混合后冷却至常

温即得到耐水速胶剂，再与烘干粉碎后过100—150

目筛的废石膏粉、熟石灰或白水泥混合后即可使用。

<REC>

<申请号>=CN02134218.0

<名称>=生物活性聚乙烯醇/羟基磷灰石纳米复合水凝胶及制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=郑裕东;王迎军;刘青;朱晓丽;吴刚

<申请日>=2002.06.21

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是一种生物活性聚乙烯醇/羟基磷灰石纳

米复合水凝胶及制备方法,它是将聚乙烯醇经精制纯化后配制PVA水溶液;将Ca(OH)<SUB>2</SUB>研磨过筛后,加入纯无水乙醇,加热并超声分散得到乙醇—钙悬浮液(或者将金属钙加入无水乙醇中,搅拌反应得到乙醇钙溶液):将两溶液混合;再加入含H<SUB>3</SUB>PO<SUB>4</SUB>的无水乙醇,经冷冻—熔融成型即得到生物活性聚乙烯醇纳米复合水凝胶。本发明利用水溶性聚合物的亲水性和羟基的静电作用力,使得生成的HA的表面润湿和均匀分散,并经冷冻—熔融成型后自然固定在PVA基体中,而PVA形成一层胶膜包裹在HA粒子外,阻碍超细粒子之间的相互接触,可以有效避免粉体出现团聚现象,从而得到了结构均匀、力学性能和生物活性高的PVA/HA纳米复合水凝胶。

<REC>

<申请号>=CN88106064.X

<名称>=一种粘合剂

<申请（专利权）人>=河南省内乡县塑料彩印厂

<发明（设计）人>=杨进元;李芬兰;席振华;齐彩云

<申请日>=1988.08.17

<地址>=河南省内乡县赤眉乡

<摘要>=本发明提供了一种新的粘合剂，主要采用变性聚

乙烯醇，并加入适量增塑剂或软化剂，适量的防霉剂、

消泡剂等制备而成。与现有粘合剂相比，它能较好地

粘合光滑而性脆的材料；具有无毒、无味，不燃、无腐

蚀，初粘性强，粘结牢度高，自然干燥快，成本低等优

点；复合材料耐热、耐潮、耐压、耐摔，手感柔软，为开

发新的复合包装材料解决了关键问题。

<REC>

<申请号>=CN99120031.4

<名称>=聚醛乙烯粘接剂及制作方法

<申请（专利权）人>=武汉市诚功专利技术研究所

<发明（设计）人>=夏国寅

<申请日>=1999.11.08

<地址>=430061湖北省武汉市武昌区中山路236号

<摘要>=聚醛乙烯粘接剂以水为溶剂,是聚乙烯醇与二元

醛反应的产物。该粘接剂为中性透明液体,无毒,无味,不含任何

添加剂,有较宽的耐温范围－180℃～100℃和较好的防水性,成

功地克服了现有缩醛类粘胶剂,缩醛度高不溶于水,缩醛底低成

膜后又不防水的缺点,且原料来源广,是现有缩醛类粘胶剂原料

用量的二分之一,生产简单,用途广泛,对建筑材料、金属、呢绒、

布匹、木材、纸张等均有较好的附着力和粘接力。

<REC>

<申请号>=CN87106882.6

<名称>=白乳胶粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=肖绪汉

<发明（设计）人>=肖绪汉

<申请日>=1987.10.09

<地址>=上海市贵州路198弄8号后门

<摘要>=本发明提供白乳胶及其制备方法，现有技术中

白乳胶防冻、防水及抗热性能均不理想，而且生产过

程中必须具备反应釜。本发明的配方包括二丁酯、乳

化剂、聚乙烯醇、醋酸乙烯、甲醛及水，生产方法包括

1)缩甲醛聚乙烯醇的生成2)增塑、乳化过程3)醋酸

乙烯聚合过程。本发明还提供另一种配方，以聚醋酸

乙烯代替醋酸乙烯，该生产方法，只须将聚醋酸乙烯

调入，省去了聚合过程，故而不必使用反应釜。生产

的白乳胶防水防冻性很好。

<REC>

<申请号>=CN93100066.1

<名称>=白乳胶的制造方法

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1993.01.04

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明提出了一种制备白乳胶的方法，该方法包

括下列工序：在水中缓慢加入聚乙烯醇，并搅拌；当温

度升至约80℃时，滴入醋酸乙烯；待聚乙烯醇完全溶

解后，加入甲醛和盐酸；温度降至60℃时，加入氢氧

化钠，进行中和反应；温度降至50℃时，加入邻苯二

甲酸二丁酯。在另一实施例中，以聚乙烯醇、蒸馏水、

乳化剂OP-10、醋酸乙烯单体、过硫酸铵、碳酸氢钠

和邻苯二甲酸二丁酯为原料。本发明与现有技术相

比减少了聚醋酸乙烯酯的用量，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN88105730.4

<名称>=低毒复合尿醛树脂的制造

<申请（专利权）人>=刘定之

<发明（设计）人>=刘定之

<申请日>=1988.06.09

<地址>=湖南省株州市中南林学院

<摘要>=本发明是采用动物胶为主的一系列树脂对脲醛

树脂胶进行改性从而获得游离醛低于0.05％以下，

粘结强度高、耐水性好的一种低毒复合脲醛树脂。

<REC>

<申请号>=CN86101384

<名称>=型煤粘结剂

<申请（专利权）人>=太原市化工橡胶研究所

<发明（设计）人>=盛敦仁

<申请日>=1986.03.08

<地址>=山西省太原市南内环街5号

<摘要>=本发明介绍了一种型煤粘结剂及其型煤成型工

艺，该粘结剂由聚乙烯醇与甲醛缩聚而成，在型煤中

的添加量为3-7W％，采用本发明制备的型煤冷热

强度高，耐水性好，有利于长途运输和露天存放，制

作成本低，不增加灰分，适用于民用和工业窑炉的燃

料或原料。

<REC>

<申请号>=CN92111143.6

<名称>=橡胶树割面保护剂

<申请（专利权）人>=华南热带作物科学研究院橡胶栽培研究所;海南省国营东升农场;海南省国营新中农场

<发明（设计）人>=何向东;吴小平;陆行正;陈宝三;黄春兰;何立新;张良海;周长华;吴运彬;王绍先

<申请日>=1992.09.29

<地址>=海南省儋县宝岛新村

<摘要>=橡胶树割面保护剂，是由聚乙烯醇、霜疫灵、硫酸

锌、钼酸铵、生长调节剂和添加剂混合配制而成的胶

状药剂。本药剂涂封于橡胶树割面，可保护割面安全

越冬，使橡胶树死皮恢复率提高10—20％，产量增加

7.8％；使用方便，成本低，效益大。

<REC>

<申请号>=CN95104409.5

<名称>=墙纸胶

<申请（专利权）人>=陈建祥

<发明（设计）人>=陈建祥

<申请日>=1995.04.17

<地址>=650041云南省昆明市吴井路第三人民医院

<摘要>=本发明涉及到一种室内装饰用胶粘剂。本发明

所述的墙纸胶由以下成分组成(重量百分比)：聚乙烯

醇6-10％、红色纤维素12.5-25％、白色纤维素18

-25％、甲醛3-8％、盐酸2.5-4％、烧碱2.5-

3.5％、聚丙烯胺12.5-18％，余量为水。本发明所述

墙纸胶用于专贴各类墙纸及各色墙布，同时实用于粘

贴各类纸制品，对所粘贴的各种材料无污染，保质期

长，在二年内无变质及发霉现象，成本低，每公斤可贴

墙纸5平方米。

<REC>

<申请号>=CN94105386.5

<名称>=优质氯乙烯聚合物的制备方法

<申请（专利权）人>=信越化学工业株式会社

<发明（设计）人>=天野正;樋山忠义

<申请日>=1994.05.07

<地址>=日本东京

<摘要>=氯乙烯或氯乙烯与另一单体混合在水介质中于

搅拌下悬浮聚合制得聚合物。聚合时在悬浮液中加

入皂化度为60—80mol％和平均聚合度为500—1,

000第一种聚乙烯醇悬浮稳定剂，转化率为30％到

60％时，加入皂化度为75—85mol％和平均聚和度为

1,500—2,700的第二种皂化聚乙烯醇。初始到转化

率为20％到50％期间搅拌功率为80—120kg·m/s·tom，其后则为130—200。该聚合物堆积密

度高，在自由流动，脱单体，胶凝，和吸收增塑剂方面

得到改善。

<REC>

<申请号>=CN03122179.3

<名称>=具有渐变色纵向彩带的热塑性膜片的挤压方法和设备

<申请（专利权）人>=香港铜箔有限公司;佛冈建滔实业有限公司

<发明（设计）人>=罗伯特·迪盖特

<申请日>=2003.04.23

<地址>=香港新界沙田火炭坳背湾街2－12号威力工业中心五字楼K座

<摘要>=本发明主要是通过一供料块和混料器以及一膜

片模具来生产具有彩带的热塑性膜片。其混料器内设有与供料

块对应的进料通道，在水平方向设有一通孔，在通孔两侧各装

有一流量调节件，以及其固定件，流量调节件朝向中心通道的

端部制成锐角三角形，此端部结构为上下贯通的具有锐角三角

形断面的通道，它与两侧通道上下相通，流量调节件可在水平

方向上左右移动，其尖端通道可进入中心通道中。

<REC>

<申请号>=CN86104811

<名称>=聚乙烯醇缩醛类水性粘接剂

<申请（专利权）人>=徐克信

<发明（设计）人>=徐克信

<申请日>=1986.07.19

<地址>=浙江省绍兴市五云门绍兴市冶金化建工业公司

<摘要>=一种新型聚乙烯醇缩醛类水性粘接剂，以水为溶

剂，是聚乙烯醇与二元醛反应的产物。该粘接剂为中

性透明液体，无毒、无味、不含任何添加剂，有较宽的

耐温范围(-40～150℃)和较好的防水性，成功地克

服了现有缩醛类粘接剂，缩醛度高不溶于水，缩醛度

低成膜后又不防水的缺点，且原料来源广，生产简单，

用途广泛，对建筑材料、金属、呢绒、布匹、木头、纸张

等均有较好的附着力和粘接力。

<REC>

<申请号>=CN97100628.8

<名称>=防暴耐火报警玻璃及其制法

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃工业研究设计院

<发明（设计）人>=安惠娴;史百胜;干皆康;孟祥儒;赵振国;燕德萱;刘庆华

<申请日>=1997.03.11

<地址>=066990河北省秦皇岛市燕山大街

<摘要>=一种防暴耐报警玻璃，它是由多层普通玻璃层、

光导纤维、聚乙烯醇缩丁醛合

层、水合硅酸钠层所组成，透明

度高无反光散射的缺点，耐火性

好。其制作是先在1.0×10<SUP>6</SUP>-

1.2×10<SUP>6</SUP>帕，120±5℃的加压

加温下使多层玻璃与聚乙烯醇

醛丁醛与光导纤维粘合成复合

玻璃然后将此复合玻璃与另一

片玻璃间填入水合硅酸钠、自然晾干而成，防弹测试三弹均未

穿透，耐火时间可达0.82-0.85小时。

<REC>

<申请号>=CN03137685.1

<名称>=具有长寿命M态的化学修饰野生型细菌视紫红质－聚乙烯醇薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李宝芳;梁冰;张建平;张国艳

<申请日>=2003.06.19

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明属于薄膜制备领域，特别涉及利用diaza

－15－crown－5作为化学添加剂制备具有长寿命M态的

BR<SUB>WT</SUB>－PVA薄膜的方法。选用

分子量为22,000～26,000，醇解度为98％的分析纯聚乙烯醇作

为载体，将它溶解在三羟甲基氨基甲烷缓冲液中得到聚乙烯醇

－三羟甲基氨基甲烷溶液，然后与

BR<SUB>WT</SUB>悬浮液以及diaza－15－

crown－5溶液充分混合得到一混合悬浮液，混合悬浮液在亲水

性的石英片或K9玻璃片表面干燥成膜，得到了薄膜表面平整、

细菌视紫红质分散均匀的化学修饰

BR<SUB>WT</SUB>－PVA薄膜。本发明薄膜

的光密度(≈1.0)和厚度可以通过改变

BR<SUB>WT</SUB>悬浮液和PVA－tris溶液

的用量来调节。

<REC>

<申请号>=CN88105885.8

<名称>=力化学方法制备改性维纶

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=徐僖;陈克强;刘启溶

<申请日>=1988.04.19

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=力化学方法制备改性维纶纤维，原液是以聚乙烯

醇水溶液、丙烯腈和腈纶用共聚单体加入超声波反应

器或胶体磨中反应，本系统中不需加入引发剂、乳化

剂和有机溶剂等添加剂，也无丙烯腈均聚物生成，制

得的嵌段共聚物是稳定的水相分散液，经蒸出未反应

的单体后，加入聚乙烯醇增稠或者将水相分散液浓缩

至16-22％含固量。可用湿法纺丝成纤，它具有很好

的阳离子染料的可染性，回弹性大为提高，是综合性

能优良的毛型纤维。

<REC>

<申请号>=CN03142222.5

<名称>=内含珍珠粉的水基内墙涂料

<申请（专利权）人>=上海大作为铜管道有限公司

<发明（设计）人>=鲍和平

<申请日>=2003.08.13

<地址>=200072上海市宝昌路247－249号

<摘要>=本发明涉及一种内墙涂料，特别涉及一种内含珍

珠粉的水基内墙涂料，它由水、聚乙烯醇、纤维素钠组成的20

－30％胶水和由珍珠粉、贝壳粉、轻质碳酸钙、灰钙粉、滑石

粉构成的70－80％固体粉料混合制备而成，上述胶水是由80

－95％水、2－8％聚乙烯醇、0.5－5％纤维素钠熬制而成，固

体粉料的配比为：10－30％珍珠粉、5－9％贝壳粉、10－50％

轻质碳酸钙、10－50％灰钙粉、5－30％滑石粉。本发明提供

的内含珍珠粉的水基内墙涂料，具有硬度高，附着力强，墙面

光亮，水洗后仍能保持原有光亮，可用于高档的室内装饰。

<REC>

<申请号>=CN89108565.3

<名称>=含有抑菌物质的粘合剂及其应用

<申请（专利权）人>=邱石玉;夏洪来

<发明（设计）人>=邱石玉;夏洪来

<申请日>=1989.11.16

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区通江街144号

<摘要>=本发明提供了一种具有保健抑菌作用的粘合剂

及其具体应用。该组合物包括聚乙烯醇、薄荷油、桉

叶油、丁香油、玉桂油、熏衣草油、吐温、固体香精等。

用该粘合剂对人造花进行粘合，可以使人造花具有消

毒灭菌作用，除了装饰环境外还可以净化环境。

<REC>

<申请号>=CN92113559.9

<名称>=可增加色彩的耐水性“刮双飞粉腻子墙”材料

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区建筑材料科学研究设计所

<发明（设计）人>=裴满景

<申请日>=1992.11.24

<地址>=530022广西壮族自治区南宁市星湖路36号

<摘要>=一种可增加色彩的耐擦洗内墙涂料，以聚乙烯醇

为有机粘结剂，方解石等为主要填充料，石灰质原料、

粘土质或高铝质原料煅烧成耐水性烧结料取代白水

泥作无机粘结剂，并可在涂料中添加任何无机颜料，

制成耐擦洗的内墙涂料。本发明具有附着力强，不开

裂，不脱落，耐擦洗，可任意调色性能和原料来源广

泛，成本低廉特点。

<REC>

<申请号>=CN200310105555.4

<名称>=环保抗菌光能生物酶

<申请（专利权）人>=臧坚;李铁军;权力敏

<发明（设计）人>=臧坚;李铁军;权力敏

<申请日>=2003.12.01

<地址>=266071山东省青岛市市南区南京路122号中联建业广场D栋110室

<摘要>=本发明涉及一种专业环保型抗菌光能生物酶，由

二氧化钛、溶菌酶、蛋白酶、解链酶、脂肪酶及聚乙烯醇按比

例经加温、溶解、提纯、萃取、聚合、冷却、包被、乳化等工

艺制成。TiO<SUB>2</SUB>为消毒组分，其产

生的光合能量有强大的氧化能力，使细菌细胞膜上的有机物及

菌体蛋白质、DNA发生氧化反应，在溶菌酶、蛋白酶、解链

酶、脂肪酶的辅助作用下，通过各自的特性，协助

TiO<SUB>2</SUB>进行灭菌。聚乙烯醇是载体

黏合剂，将生物酶包被保护其活性。当与

TiO<SUB>2</SUB>结合时，其光能激活包被的

生物酶，使其活性释放，在协同作用下达到完全灭菌效果。本

发明有以下优点：适合于各领域、各种物品的消毒；效果好、

对物品无损坏；无毒无害、无污染；生物科技工艺，应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200510115399.9

<名称>=聚乙烯醇七层共挤塑料复合包装薄膜及其方法

<申请（专利权）人>=张晓明

<发明（设计）人>=张晓明

<申请日>=2005.11.17

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区二里半机场道彩宏塑料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇七层共挤塑料复合包

装薄膜及其方法，属于聚合物的加工领域。主要特点是将聚乙

烯醇制成含有增塑剂和适量水的颗粒，再用特殊的溶解、混炼

和脱泡装置的挤出机进行塑化挤出成膜。在成膜过程中，可和

聚乙烯等热塑性材料共挤成型，制成复合包装薄膜。该产品的

结构为在保护层上依次覆盖有避光层、增强层、粘接层、阻隔

层、粘接层和印刷层。该产品适用于液体包装、肉蛋食品、果

蔬产品及工业、航空航天、电子等领域。

<REC>

<申请号>=CN200410045043.8

<名称>=一种新型白乳胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=袁宏伟

<发明（设计）人>=袁宏伟;王理尧;袁素珍

<申请日>=2004.07.15

<地址>=410300湖南省浏阳市集里开发区湖南神力实业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种新型白乳胶及其制备方法，其

特征是利用聚乙烯醇醛化液高温相分离析水的特点，直接加入

高蛉土、轻质碳酸钙制胶，减少了工序、降低了成本；同时筛

选出最佳增塑剂和防霉剂，从而解决了胶膜脆性和霉变问题。

本发明制备的新型白乳胶广泛用于木材、纸品加工，尤其适用

花炮组盆粘合。

<REC>

<申请号>=CN88100247.X

<名称>=固体粘胶(胶棒)

<申请（专利权）人>=庄宏鑫

<发明（设计）人>=庄宏鑫;庄韬;庄晳

<申请日>=1988.01.29

<地址>=北京市北洼路北京化工管理干部学院

<摘要>=本发明以聚乙烯醇为胶粘剂，废除用硼砂防腐

剂，可不加甘油，仍用含水硬脂酸钠作固体粘胶骨架

结构。本发明所制固体粘胶，粘性较佳，外观洁白、油

润、细腻，冬天粘性不下降，原料成本可降低数倍，反

应时间从1小时缩短至20分钟。

<REC>

<申请号>=CN94100359.0

<名称>=香烟烟嘴水松纸用涂料的配方以及制作方法

<申请（专利权）人>=杨智敏

<发明（设计）人>=杨智敏

<申请日>=1994.01.08

<地址>=550001贵州省贵阳市贵乌中路筑新巷15号

<摘要>=本发明是一种香烟烟嘴水松纸用涂料的配方以

及制作方法，它是将氧化铁红粉、氧化铁黄粉、碳精

粉、医用滑石粉、食用酒精、钙粉、聚乙烯醇缩丁醛树

脂等按照一定的比例混合、搅拌、研磨而成，这种涂料

的生产原材料都是普通的化工原料、原料易得、生产

方法又比较简单，而且产品的成本低廉，将它涂刷在

烟嘴水松纸上后烟嘴的外表美观、光滑度好，经国家

三级站的检验，产品所有的技术指标全部合格。

<REC>

<申请号>=CN97108235.9

<名称>=陶瓷石材粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=邓建成

<发明（设计）人>=邓建成;邓茜;邓隽

<申请日>=1997.09.16

<地址>=411105湖南省湘潭市羊牯塘湘潭大学北斗村11栋106号

<摘要>=本发明涉及一种陶瓷石材粘合剂,它克服了现有

陶瓷石材用水泥砂浆粘贴不牢的缺陷。它是由聚乙烯醇、丙烯

酸、甲醛、三氯化铁、尿素、水玻璃、海泡石、氢氧化钙、石

英砂、水泥组成。本粘合剂具有粘贴力强,在优良的耐水、耐酸

碱和耐气候变化的性能,其制造工艺简单,无环境污染,产品不

燃、无毒、成本低廉,易于储存和运输,施工使用方便,省工省料,

适用于陶瓷和石材饰面的粘贴。

<REC>

<申请号>=CN200610014996.7

<名称>=屋顶防水涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种屋顶防水涂料生产工艺，1.取聚乙烯醇5kg，加水95kg，升温至80℃，保持13分钟，充分溶化，制成含量为5％的聚烯醇溶液备用；2.取废橡胶粉过筛，取20kg备用；3.将1和2制得的物料加入表面活性剂0.4kg，二乙烯三胺0.6kg搅拌均匀备用；4.将1制成的原料与白乳胶20kg，乙二胺0.6kg搅拌均匀备用；5.取聚醚型端NCO预聚体100kg，邻苯二甲酸二辛脂40kg，PAPI 5kg，搅拌均匀后备用；6.将3制取的原料50kg与5制取的原料20kg混合均匀，制成底料；7.将4制取的原料50kg与5制取的原料20kg混合均匀，制成面料。本发明的优点：附着力强，抗冲击，耐老化。

<REC>

<申请号>=CN200510040952.7

<名称>=农药胶囊及其制备方法

<申请（专利权）人>=张惠明

<发明（设计）人>=张惠明

<申请日>=2005.07.06

<地址>=215021江苏省苏州市永林新村74幢201室

<摘要>=本发明公开了一种农药胶囊及其制备方法，包括

下列组份：聚乙烯醇、水溶性淀粉、增塑剂、表面活性剂和水，

包括下列步骤：制备胶液、制备胶囊；该胶囊既可以是在水中

具速溶性胶囊，也可以是缓溶性胶囊，既可以是硬胶囊，也可

以是软胶囊，既可以将胶囊直接投入水中溶解后施用，也可以

直接撒播于施药靶标，减少了农药在出厂、运输、销售和使用

过程中对环境的污染和对人体的损害，提高了农药的效力，降

低了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN02126788.X

<名称>=内墙超强防水涂料

<申请（专利权）人>=郝朝英

<发明（设计）人>=郝朝英

<申请日>=2002.07.26

<地址>=057350河北省鸡泽县鸡泽镇北关村

<摘要>=本发明涉及一种内墙涂料，尤其设计内墙防水涂

料。现有的普通防瓷涂料和需擦的钢化防瓷涂料，主要存在涂

膜硬度低、易划伤，即便是钢化涂料也不耐硬划，且防水、防

潮也不理想，尤其是用在平房或较潮湿的环境下，此缺陷更显

突出。本发明意在解决上述问题，该生产工艺为：把水加到反

应釜内加热升温，然后将聚乙烯醇放入反应釜内溶解，再用水

浸入羧甲基纤维素，使之成为浆状，并加入在上述反应釜内进

行反应，反应后再加入苯钾酸钠，趁热加入轻钙、重钙、澎润

土等开始搅拌，使之成浆状。该涂料与现有涂料相比具有涂膜

坚硬光滑、超强防水，墙体潮湿也不起皮、脱落，透气性好，

该涂料无任何气味，施工时可刮也可喷涂。

<REC>

<申请号>=CN02133703.9

<名称>=一种轮胎自补剂

<申请（专利权）人>=杨兴春;侯宗荣

<发明（设计）人>=杨兴春;侯宗荣

<申请日>=2002.09.02

<地址>=401321重庆市巴南区李家沱映江花园

<摘要>=本发明涉及一种轮胎自补剂，其特征在于：按重

量比，由4％－12％的聚乙烯醇，0.5％－1.5％的苯钾酸钠，15％

－30％的乙二醇，0.8％－1.4％的亚硝酸钠，2％－8％的防老

剂，10％－16％的填充物，50％－80％的水组成。由于本发明

提供的轮胎自补剂具有上述技术特征，使得本产品灌装入内胎

后，能对内胎破口进行快速填充修补，不影响正常行驶，还能

在高温高速条件下吸收轮胎内热量，防止爆胎；另外本产品还

具有防挥发，防结冰，抗轮胎老化的优点。本发明的自补功能

上选用聚乙烯醇材料，利用其遇热雾化的特点，使其在轮胎内

壁均匀成膜，起到对内胎全方位的保护。而且本产品能在零下

40度不会结冰。

<REC>

<申请号>=CN97101239.3

<名称>=对纸张和纸板进行疏水疏油处理的方法

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=J·-M·科帕特;A·德圣特;J·-C·勒泰利耶

<申请日>=1997.01.30

<地址>=法国普托

<摘要>=为了加速用含氟丙烯酸共聚物和淀粉或聚乙烯

醇处理的纸张或纸板的陈化或放置过程，可将交联剂如乙二醛

或聚酰胺-表氯醇树脂加入进行处理的浴中。

<REC>

<申请号>=CN02160024.4

<名称>=有序孔聚合物膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=李峻柏;朱海峰

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明涉及一种聚合物膜及其制备方法，尤其涉

及一种有序孔聚合物膜及其制备方法。本发明的方法所制备的

产品可以有效降低生产成本，易于操作，有利于有序孔聚合物

膜的广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN03150654.2

<名称>=含有聚氨酯水乳液的水凝胶型创伤敷料及其制备方法

<申请（专利权）人>=杭州拜康医用产品有限公司

<发明（设计）人>=朱跃萍;王雪亮;郭冬梅

<申请日>=2003.08.29

<地址>=310052浙江省杭州市滨江区滨江科技工业园7号楼

<摘要>=本发明涉及一种含有聚氨酯水乳液的水凝胶型

创伤敷料及其制备方法，该创伤敷料主要适用于烧伤、烫伤及

外伤性创伤创面的保护和治疗。它包括聚乙烯醇，聚乙烯基吡

咯烷酮和水，其特征在于组配中还含有聚氨酯水乳液、增塑剂

和物理交联剂。其制备方法由含有聚氨酯水乳液，聚乙烯醇，

聚乙烯基吡咯烷酮，水，增塑剂，物理交联剂的混合物在加热

的情况下发生物理交联而成。加入的聚氨酯水乳液为水溶性

的，不会造成生产过程的污染，利用低温冷冻装置使其快速固

化成型，容易实现产业化。制得的敷料可与不平整的创面紧密

结合但不粘连；≥60％的含水率可有效保持伤口湿润，促进伤

口愈合；具有良好的吸水性；柔软而有弹性，显著减轻疼痛。

<REC>

<申请号>=CN92110580.0

<名称>=石墨电极抗氧化防护涂料

<申请（专利权）人>=袁观银;伍东元;李广仁

<发明（设计）人>=袁观银;伍东元;李广仁

<申请日>=1992.09.18

<地址>=436000湖北省鄂州市鄂城区寒溪圹28号

<摘要>=本发明是一种石墨电极抗氧化防护涂料，用在电

弧炉炼钢的石墨电极上。它由酚醛环氧树脂、聚乙烯

醇缩甲乙醛、磷酸、碳化硅、二氧化硅，氧化铝、氧化

铁、氮化硼、碳化硼等组成。为一种浆液，可以用刷、

喷、抹或浸渍等方法一次涂敷在电极卡头以下的电极

表面上，具有粘附力大、抗氧化性强、涂敷方便的优

点，使用本发明石墨电极消耗在原来每炼一吨钢7—

8kg基础上降低0.8—1.0kg。

<REC>

<申请号>=CN94100592.5

<名称>=内含图案的人造制品及其制造方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨卫生洁具总厂

<发明（设计）人>=赵家长;倪凤桐

<申请日>=1994.01.27

<地址>=150026黑龙江省哈尔滨市道外区振江街5号

<摘要>=内含图案的人造制品及其制造方法，该制品由表

面树脂层1、图案薄膜层2、基质层3组成。其质层选

用人造玛瑙、人造理石、玻璃钢。图案薄膜为聚乙烯

醇缩丁醛层。其制造方法为按欲生产产品的形状制

作胎具→涂蜡→干燥→抛光→喷树脂→固化→涂粘

贴液→贴图案薄膜→干燥→浇铸基质配料→振荡→

固化→脱胎具→成品。本发明可制成各种器具和装

饰品，图案可与彩色照片相媲美，并且永不变色，不怕

腐蚀，工艺适于大批量工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN96102311.2

<名称>=低挥发性有机化合物的水性涂料组合物

<申请（专利权）人>=罗姆和哈斯公司

<发明（设计）人>=A·恩坎萨;S·O·威廉斯;R·F·梅里特

<申请日>=1996.06.18

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=提供了具有低VOC的水性涂料组合物。本发明

提供了从玻璃化转变温度低于环境温度的粘结剂形成的膜的

优异硬度和耐磨性能。膜性能的改进来自官能化聚乙烯醇键接

于互补的官能化乳胶粘结剂。本发明的低VOC组合物可用于

各种涂料，包括色漆、着色剂、清漆、厚浆涂料和粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN91108283.2

<名称>=多用型彩色可擦笔水

<申请（专利权）人>=庞涛

<发明（设计）人>=庞涛

<申请日>=1991.12.19

<地址>=100027北京市东城区东中街42号412室

<摘要>=一种供教学、记事、记号、绘图等多用型彩色可擦

笔水，是以颜料、醇类为主料；以聚乙烯醇缩丁醛树酯

做包色剂；以AGS二辛酯和聚乙二醇做剥离剂，经

过聚合、研磨、过滤而制取的各种彩色可擦笔水。本

发明去掉了原配方中有机溶剂中丙酮和甲基异丁基

等铜系溶剂；醋酸乙酯和硬质酸乙酯、丁酯等酯系溶

剂和甲苯、二甲苯等芳香族溶剂。以聚乙二醇400<SUP>#</SUP>

和AGS二辛酯取代。经过聚合、研磨、过滤后制

取。从而去掉了原组分中价格昂贵的高分子化合物

和甲苯、二甲苯等含有害气体的芳香族溶剂。

<REC>

<申请号>=CN00106071.6

<名称>=一种无味松焦油及其制备方法

<申请（专利权）人>=李忠林

<发明（设计）人>=李忠林

<申请日>=2000.04.20

<地址>=201907上海市宝山区顾村镇潘泾路312号

<摘要>=本发明为一种无味松焦油及其制备方法。本无味

松焦油的原料包括塔尔油、植物油下脚料、黑松香、软沥青、

橡胶芳烃油、工业脂、古马隆和聚乙烯醇。制备时先把塔尔油

和芳烃油混合并加热,再把固体黑松香加入到热油中,搅拌完全

溶化,同时,将植物油下脚料加热脱水并加入到上述混合物中,在

60—80的温度下保持1.5—3小时后,再将软化沥青、工业脂、

古马隆,搅拌并在80—100温度下保持2—3小时,然后加入聚乙

烯醇,搅拌均匀后降温到40—50度,检测合格后即可。本发明的

无味松焦油具有无毒、无味且成本低的特点,长期使用,安全可

靠。

<REC>

<申请号>=CN90101694.2

<名称>=制造层压安全玻璃用薄膜的模塑组合物

<申请（专利权）人>=希尔斯特罗斯多夫股份公司

<发明（设计）人>=于尔根·伊根诺尔夫;汉斯-约阿希姆·柯茨什

<申请日>=1990.03.24

<地址>=联邦德国特罗斯多夫

<摘要>=本发明介绍了一种制造以部分缩醛化的塑性聚

乙烯醇，特别是聚乙烯醇缩丁醛(PVB)为主和以硅烷

化合物作为粘合调节添加剂的层压安全玻璃用薄膜

的模塑组合物及其在制造层压玻璃中间层塑性薄膜

中的应用。用作硅烷化合物的是下式的有机硅烷：R<SUP>3</SUP>-(O-R<SUP>4</SUP>)<SUB>m</SUB>O-R<SUP>5</SUP>-SiR<SUP>1</SUP>R<SUP>2</SUP>[-O-(R<SUP>4</SUP>-O)<SUB>m</SUB>-R<SUP>3</SUP>]

式中R<SUP>1</SUP>，R<SUP>2</SUP>，R<SUP>3</SUP>，R<SUP>4</SUP>，R<SUP>5</SUP>和m的含意参阅说明书和权

利要求书。

<REC>

<申请号>=CN02820637.1

<名称>=由热塑性材料制成的不可渗透性的空心体及其生产方法

<申请（专利权）人>=因勒纪汽车系统研究公司

<发明（设计）人>=E·迪布瓦;F·杜尼尔;S·莱奥纳尔

<申请日>=2002.10.18

<地址>=比利时布鲁塞尔

<摘要>=适合作为燃料箱的不可渗透性空心体，由热塑性

材料制成，所述热塑性材料包含至少一种聚烯烃并用聚乙烯醇

膜层被覆，所述聚乙烯醇膜层由于其分子由化学试剂交联和/

或由于环氧树脂保护层的存在而使其对水不可渗透和在水中

不可溶解。本发明还涉及使由包含至少一种聚烯烃的热塑性材

料制成的空心体不可渗透的两步法。在第一步中，首先用聚乙

烯醇膜层涂覆空心体的表面，并在第二步中，通过用化学试剂

交联所述聚乙烯醇分子和/或在所述膜层上沉积环氧树脂层使

所述聚乙烯醇膜层不可溶解并且不可渗透。

<REC>

<申请号>=CN200410070174.1

<名称>=扬尘抑制剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=王军霞

<发明（设计）人>=王军霞

<申请日>=2004.08.05

<地址>=050021河北省石家庄市裕华区裕东小区16－3－403

<摘要>=本发明提供一种扬尘抑制剂及其生产方法，其成

分包括聚乙烯醇、聚丙烯酰氨、707胶及水。先溶解聚乙烯醇，

然后制造聚乙烯酰氨分散液，将聚乙烯醇和聚丙烯酰氨分散液

的混合液放入保温釜，加入707胶，搅拌均匀，即得产品。本

扬尘抑制剂喷洒形成的保护膜有较好的强度和韧性，具有较好

的耐光照性、耐水性，有遭受风吹、日晒、雨淋，长时间保持

连续完整覆盖的良好性能。该产品成本低，使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN86104520

<名称>=建筑粉末涂料及制作方法

<申请（专利权）人>=陈汉长

<发明（设计）人>=陈汉长

<申请日>=1986.07.02

<地址>=湖南省邵阳市东风化工厂

<摘要>=一种建筑粉末涂料及制作方法。它是由聚乙烯

醇、白水泥、高强度石膏、多聚甲醛、缓凝剂、消泡剂、

明矾、滑石粉、颜料组成。具有以水为溶剂、呈固体粉

末状态、耐磨耐洗性能好等特点，以及具有包装简易，

储存期较长，运输使用方便，成本低等优点。它的制

作方法简单，只需将各种原材料粉碎混合均匀即可。

主要用于内、外墙涂刷和喷涂、粘贴瓷板、马赛克、补

修水泥裂缝。

<REC>

<申请号>=CN87104715

<名称>=粉料表面防护剂的配制方法

<申请（专利权）人>=北京市东城区安定门塑料印刷厂

<发明（设计）人>=董怀德;戴启文;陈桂荣;申学东;张维刚

<申请日>=1987.07.11

<地址>=北京市东城区安内后肖家胡同九号

<摘要>=本发明为粉料表面防护剂的配制方法。它属于

物料贮存技术。本发明的粉料表面防护剂是利用聚

乙烯醇的热水溶性的特点配制的。它遇水不溶、风吹

不入、大大降低空气中氧渗入量，可以防风、防雨、防

自燃。本发明的粉料表面防护剂适于露天堆放的矿

粉、煤等粉料。对于减少不必要的损耗，防止环境污

染很有现实意义。

<REC>

<申请号>=CN91107146.6

<名称>=轮胎自补溶胶

<申请（专利权）人>=遂宁市胶液化工厂

<发明（设计）人>=李阳端

<申请日>=1991.02.08

<地址>=629000四川省遂宁市开善路142号

<摘要>=本发明是轮胎自补溶胶，采用木粉与聚乙烯醇处

理制成填料，用甲醛胶加抗冻剂制成基料，填料与基

料混合而成。能在充气轮胎内自由流动，粘附内壁、

自动补漏保气。具有生产工艺简单、成本低、粘补牢

实，能在-5℃的气温下正常使用，气候适应性强，自

补迅速(10秒钟内)，有效期3年以上，对内胎无腐蚀

作用等特点。适用于各种车辆自补内胎及无内胎轮

胎的自动补漏保气使用。

<REC>

<申请号>=CN96122300.6

<名称>=铝箔复合专用胶

<申请（专利权）人>=田素军

<发明（设计）人>=田素军

<申请日>=1996.12.20

<地址>=650028云南省昆明市教场东路28号省计算中心宿舍2幢402室

<摘要>=本发明是一种铝箔复合专用胶。其特征在于主要

由聚乙烯醇5-8份，醋酸乙烯6-14份，醇类保湿剂1-2

份，过硫酸胺或过硫酸钾0.1份，OP乳化剂0.16份，碳酸氢钠适

量，蒸馏水40-80份组成基本配方。本发明具有胶膜硬度好，

抗蠕变性能和抗形变能力强，适应工作温度高。做到了用最

少、最便宜、最容易得到原料以及最简单的生产工艺及设备来

制作生产。且组分简单，成本低，能适应不同机型及满足设备加

工速度高达400米/分的要求。

<REC>

<申请号>=CN200610015129.5

<名称>=一种高效防水涂料制作工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种高效防水涂料制作工艺，将硼砂20克，明矾10千克，聚乙烯醇35千克及水共500千克放入高温反应釜中反应生成改性聚乙烯醇胶粘剂；将改性聚乙烯醇胶粘剂放入搅拌机中，再放入乙二醇，丙二醇，白乳胶，苯丙乳液，渗透剂，尿素，六偏磷酸钠搅拌15分钟；再放入重晶石粉，沉淀硫酸钡粉，改性膨润土，磷酸三丁酯，熟石灰，搪瓷钛白粉，方解石粉，隔热镇水粉，搅拌1小时；将上述材料放入研磨机中研磨；将经研磨的材料放入过滤器中过滤；包装。本发明具有以下优点：成本低、隔热、防水效果好、耐候性、耐磨性好、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN98113456.4

<名称>=防水阻硝抗污涂料

<申请（专利权）人>=童清木;龚雅仪

<发明（设计）人>=童清木;龚雅仪

<申请日>=1998.03.09

<地址>=433124湖北省潜江市广华寺江汉石油管理局研究院

<摘要>=本发明提出了一种防水阻硝抗污涂料。防水阻硝

抗污涂料分底料和面料。面料由硬脂酸盐、聚乙烯醇、聚丙烯

酰铵、灰钙粉、双飞粉、轻钙粉、钛白粉、立德粉、硫氰酸铵、

纤维素钠、氯化铵、聚醋酸乙烯所组成。底料和仿瓷涂料相似,

其区别在于灰钙粉含量高(占基料重量比20—40%)。防水阻硝

抗污涂料的特点是:高光、平整、坚硬、耐水洗、防油、防水、

阻硝,抗污性能好,用了本涂料的墙面,沾上墨水、墨汁、血迹、

油污,可用湿布擦净。价格低与钢化涂料相当,寿命长于钢化涂

料,无毒。可用作内外墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN89108465.7

<名称>=胶原-聚乙烯醇手术缝合线及其制作方法

<申请（专利权）人>=中国医学科学院生物医学工程研究所

<发明（设计）人>=张其清;辛学军;王福君;朱太文

<申请日>=1989.11.08

<地址>=300070天津市25支局204号信箱

<摘要>=一种医用手术缝合线。它是以用酶消化法从哺

乳动物结缔组织中提取的胶原蛋白和聚乙烯醇组成

的复合溶液为基本原料，用高分子溶胀体成线装置挤

入凝固浴中交联成型，再经铬鞣制改性而得的单丝或

复丝或其它形状的缝合材料。这种缝合材料克服了

手术后组织反应大，不能吸收或脱落，有毒副作用，伤

口愈合后瘢痕明显等诸多缺点，且制造本材料的原料

易得，加工方便。

<REC>

<申请号>=CN99100348.9

<名称>=改性天然大分子化合物吸附剂及其应用

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=许名成;史作清;施荣富;路延龄;何炳林

<申请日>=1999.01.25

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明属于改性天然大分子化合物固体吸附剂

及其应用,将8%～15%(w/w)的明胶和聚乙烯醇水溶液按1∶

8～3∶2的体积比混合搅匀,调节pH=2～4,加入定量戊二醛后

与溶解有非离子性表面活性剂的有机溶剂混合,升温反应,经过

滤、洗涤制备得粒度为0.2～1.0mm的球形明胶与聚乙烯醇杂

化交联聚合物吸附剂,该吸附剂可用于从银杏叶中提取得含黄

酮甙59%以上的提取物及含萜内酯35%以上的提取物;还可用

于从中药制剂中完全选择去除鞣质,该吸附剂比现有吸附剂的

机械强度好、化学结构稳定、生产成本低、能进行柱操作和再

生重复使用。

<REC>

<申请号>=CN200510124414.6

<名称>=一种低成本环保型内墙建筑涂料的生产方法

<申请（专利权）人>=邹静中

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2005.11.11

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明以淀粉粘合剂、聚乙烯醇1788、丁二烯和

三聚氰胺为成膜物质制得的内墙建筑涂料，具有节能、环保、

成本低、成膜好、耐水、耐擦、抗沾污等性能优良。

<REC>

<申请号>=CN90105802.5

<名称>=包装食品用三层塑料复合薄膜

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=邹明国;代模栏;王仕坤;吕自清;周久宁

<申请日>=1990.04.13

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种低成本包装食品用的三层塑料复合薄膜，由

双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜为面层，聚乙烯醇

(PVA)涂层(厚为1-5μ)为中间层，聚乙烯(PE)为内

层所组成。难粘合的EP或BOPP膜不用胶粘剂直

接涂布PVA水溶液制成PVA/PE，PVA/BOPP

膜。该三层复合薄膜具有成本低，强度大、无毒、易热

封和高隔氧防潮等特点，它适于包装香肠、腊肉、榨

菜，特别适用于包装花生及油炸酥脆食品，储存期在

半年以上不变质，原材料和设备立足于国内，投资少，

适合于中小企业生产。

<REC>

<申请号>=CN95101625.3

<名称>=一种新型防水、反光、隔热涂料

<申请（专利权）人>=秦秋计

<发明（设计）人>=秦秋计

<申请日>=1995.02.17

<地址>=050026河北省晋州市中原化工厂

<摘要>=本发明提出一种以防水乳液、聚乙烯醇、滑石粉、

防水隔热粉和反白光粉为主剂，以硼砂、消泡剂、荧光

增白剂和银粉等物质为添加剂所构成的新型防水、反

光、隔热涂料。本发明提出的新型防水、反光、隔热涂料无毒、无

味、无污染、防水性能好、耐老化、色彩多样、使用方

便。可用于建筑物顶层放水隔热，汽车底盘防水防

泥，地下室防水防潮，各种地下管道防水防漏等。

<REC>

<申请号>=CN99120505.7

<名称>=水性防腐万能胶的制备工艺

<申请（专利权）人>=王长海

<发明（设计）人>=王长海

<申请日>=1999.09.20

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区同泽南街720栋3－5－1

<摘要>=本发明属胶粘剂制备工艺领域,其特征在于:先将

环氧树脂、丁基溶纤剂、OP－10、聚乙烯醇溶液、硅酸钠依次

混合,反应温度控制在38-40℃;再加入聚丙烯酸脂,反应温度

控制在50℃;待上述生成物冷却至20-25℃后加入聚酰胺;环氧

树脂、丁基溶纤剂、OP－10、聚乙烯醇溶液、硅酸钠、聚丙烯

酸脂、聚酰胺的重量比依次为:(25-50)∶(2.5-10)∶(5-15)∶

(75-150)∶(1.5-3)∶(50-100)∶(25-50)。

<REC>

<申请号>=CN200510050471.4

<名称>=人造板用无醛胶粘剂

<申请（专利权）人>=德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

<发明（设计）人>=丁鸿敏;张晓伟;郑兴龙;孙朝坤;唐善学;沈金祥;吴华冲

<申请日>=2005.06.25

<地址>=313201浙江省德清县洛舍镇工业区

<摘要>=本发明公开了一种人造板用无醛胶粘剂，它是由

聚乙烯醇、YH－络合剂、淀粉、BPA交联剂组成，经加料、

调pH值、升温、保温反应、降温、出料工序制备而成主剂，

以多异氰酸酯为固化剂。具体使用时，将主剂与固化剂异氰酸

酯按一定的

比例混合，搅拌均匀即可。使用本发明构成的产品，人造板生

产车间内没有刺激性气味，且用其粘接的人造板等木制产品在

强度方面也比脲醛树酯有所提高，无甲醛释放。因此本发明的

提出，将使人造板生产企业告别刺激性气味，进而使广大人民

群众的生活、工作、学习环境得到进一步的改善。

<REC>

<申请号>=CN03107909.1

<名称>=热敏记录材料

<申请（专利权）人>=富士胶片株式会社

<发明（设计）人>=渡边努;岩崎正幸;满尾博文

<申请日>=2003.03.24

<地址>=日本神奈川县

<摘要>=一种热敏记录材料，其特征在于在支撑体上具有

至少1层含作为供电子性无色染料与受电子性化合物的2，4

－双(苯磺酰基)苯酚和磺酸改性聚乙烯醇以及至少一种磺酸改

性聚乙烯醇之外的改性聚乙烯醇的热敏发色层，且在其最表面

层含有润滑剂。根据本发明可以提供在具有高感度、高印像浓

度、图像部分和非图像部分(素地部分)的保存稳定性(耐热性、

耐湿性、耐增塑剂性(耐溶剂性))以及优异的热敏头断开特性的

同时，耐水性、打印性和图像保留性特别优异的热敏记录材料。

<REC>

<申请号>=CN93106520.8

<名称>=无水洁手剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=王清洲;刘保华;苑文星

<发明（设计）人>=王清洲;刘保华;苑文星

<申请日>=1993.06.07

<地址>=071000河北省保定市西大街花椒园28号

<摘要>=本发明涉及一种无水洁手剂及其制备方法，本无

水洁手剂含有成膜剂，乳化剂，折光增白剂，表面活性

剂，杀菌防腐剂，抗氧剂及精制水，使用时涂匀手部皮

肤，经搓擦过程，薄膜即形成胶状颗粒落下，从而双手

在不用水情况下即被洗净。本发明原料来源方便，价

格便宜，对人体无毒无害，是一种能起到消毒、杀菌护

肤等多种功效的洗涤剂。

<REC>

<申请号>=CN02102234.8

<名称>=一种治理风沙的原料

<申请（专利权）人>=刘新江

<发明（设计）人>=刘新江

<申请日>=2002.01.05

<地址>=454150河南省焦作市起重机械厂

<摘要>=本发明是一种含有固沙、保水、保肥的生产原料。

生产工艺包括：选用淀粉、红薯粉、海带粉、骨胶粉、多元素

复合肥、水溶性聚乙烯醇、水按配比混合，搅拌匀一，并加一定

温度反应出料，化验检测、成品。其中所述的一定温度为100℃。

本发明的目的，是提供一种生产原料和沙混合耕种植物长出绿

色有效的治理风沙，是任何方法所不能替代的。

<REC>

<申请号>=CN89107919.X

<名称>=建筑防水胶及其生产工艺

<申请（专利权）人>=陈家盛

<发明（设计）人>=陈家盛

<申请日>=1989.10.12

<地址>=530022广西南宁市南国街70号

<摘要>=本发明提供了一种建筑防水胶及其生产工艺，它

是以聚乙烯醇、甲醛为主要原料，经溶解、缩合反应、

合成反应、加助剂改性、添加剂后处理等工序制得。

该建筑防水胶无毒无臭，水溶性，冷施工，施工方便安

全，物化性能优越，胶液可制成防水卷材，亦可作涂料

使用，可与水泥砂浆混合使用，进行涂抹、砌筑，也可

取玻纤布为载体涂装防水胶层，防水效果好，使用期

长。生产不复杂，造价低廉，易于普及推广使用。

<REC>

<申请号>=CN92107292.9

<名称>=杀螟硫磷微胶囊制剂制造方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=朱正昌;刘国华;孙苗喜

<申请日>=1992.02.17

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路

<摘要>=一种以杀螟硫磷农药原油为原料制造杀螟硫磷

微胶囊农药制剂的配方和方法，其特征是将一定量杀

螟硫磷原油和一定量甲苯二异氰酸酯混溶后加入搅

拌着的聚乙烯醇水溶液中，使杀螟硫磷农药原油形成

微粒后加入定量的丙三醇，继续搅拌，使甲苯二异氰

酸酯和丙三醇充分作用，即可形成不同浓度的，以杀

螟硫磷农药原油为囊芯、甲苯二异氰酸酯和丙三醇聚

酯为囊皮的杀螟硫磷微胶囊水悬剂农药产品。

<REC>

<申请号>=CN91103004.2

<名称>=皮革纤维合成耐磨材料及制造工艺

<申请（专利权）人>=姚大淼

<发明（设计）人>=姚大淼;方永康

<申请日>=1991.05.18

<地址>=063000河北省唐山市路北区地成子庄楼107-4-203

<摘要>=一种皮革纤维合成的耐磨材料及其制造工艺，它

是以皮革纤维或部分植物纤维下脚料与皮革纤维为

基料加入粘合剂、填(添)加剂制成的耐磨材料。适用

于纺织、陶瓷、提升等各种机械上作摩擦传动、制动、

耐磨、抗冲击、减震等部件。根据不同需要，采用含胶

湿法、干纤维干法、含胶板干法、浸渍干法、无胶板干

法五条工艺路线制成性能不同的产品，因此，产品使

用范围宽，能在-60—130℃范围内使用，该产品还具

有成本低，耐磨性强，使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510100690.9

<名称>=墙壁覆盖层粉末涂料

<申请（专利权）人>=吴志峰

<发明（设计）人>=吴志峰

<申请日>=2005.10.31

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南约第六住宅区128号

<摘要>=本发明提供了一种墙壁覆盖层粉末涂料。将原材

料按配比搅拌均匀粉碎后就制成内墙粉末涂料，当生产其它颜

色的粉末涂料时，要按比例加入一定的活性染料。这种涂料制

造工艺简单，产品易于包装运输。

<REC>

<申请号>=CN01130118.X

<名称>=甲壳多糖及其衍生物制备纳米粒药物载体的方法

<申请（专利权）人>=陈松伟

<发明（设计）人>=陈松伟

<申请日>=2001.12.21

<地址>=521011广东省潮州市环城西路37号

<摘要>=本发明涉及生物制药技术,具体是指天然甲壳多

糖及其衍生物为主要原料,制备纳米粒药物载体的方法。十多年

前国内外就开始药物载体的研究工作,近几年纳米粒药物载体,

特别是固体脂质纳米粒的研究更是热点,迄今为止很多实验无

法解决的问题是连续性大生产的问题,即原料成本过高而无法

进行工业化生产,本发明历经四年多时间,解决了原料成本高、

用其他方法制备时出现的颗粒机械强度差,粒径不均匀及化学

试剂太多太昂贵等的问题,使大规模生产成为可能,且工艺相对

简单,无污染,设备造价相对较低,同时,利用天然甲壳多糖及其

衍生物作为制备的主要原料能大大降低药物合成的毒副作用,

还能提高药物的协同效应。因此,该发明具有潜在的经济效益和

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN97197531.0

<名称>=防腐组合物和其基础成分粘合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=精细金属粉末股份有限公司

<发明（设计）人>=伊丽娜·维克多洛夫娜·弗利什别尔格;尼古拉·弗拉基米洛维奇·基什科巴洛夫;奥利加·尤里耶夫娜·苏博基娜;尤里·瓦西里耶维奇·波索欣;利利娅·彼得洛夫娜·尤尔金娜

<申请日>=1997.04.25

<地址>=俄罗斯叶卡捷琳堡

<摘要>=本发明涉及用于对金属设施、金属结构、金属管

道、金属制品作防腐处理的含锌组合物。所述组合物是含有锌

粉和含有乙醇、硅酸乙酯、聚乙烯醇缩丁醛、水和正磷酸的硅

酸乙酯粘合剂,锌粉颗粒的重量百分比为:小于10μm的不超过

65%、大于20μm的不超过15%,粘合剂的特点是具有新的基

本组分配比:乙醇/水为10.5—15.3;硅酸乙酯/水为1.7—2.4(重

量)。同时还提出了制备上述粘合剂的方法。本发明组合物的防

腐性能可提高到2000小时,粘合剂的稳定性由8个月提高到12

个月,新制备的组合物的稳定性由10个小时提高到24个小时。

<REC>

<申请号>=CN92112325.6

<名称>=化锈防锈涂料

<申请（专利权）人>=陕西省工合秦牛化工厂

<发明（设计）人>=牛安;张志洪;吴长谊

<申请日>=1992.10.22

<地址>=710077陕西省西安市丈八北路中段

<摘要>=一种化锈防锈涂料，它由化锈防锈剂，成膜剂，溶

剂及辅助材料组成，其特征在于配方构成如下(重量

百分比)：环氧系树酯及聚乙烯醇缩醛15～20；磷酸

和单宁酸2～3；磷酸盐与铅盐10～15，其余为铁氧

化物、滑石粉及有机溶剂。本涂料集现有转化型、稳

定型、渗透型带锈防锈涂料的优点为一体，不仅能适

应各种带锈工件施工，且显著提高了涂料干燥性、耐

湿热性、抗腐蚀性及涂层粘附力，除增强了化锈防锈

功能外，加强了工件金属表面强度。

<REC>

<申请号>=CN95102977.0

<名称>=普通硅酸盐胶性水泥

<申请（专利权）人>=吕明轩;杨剑飞

<发明（设计）人>=吕明轩;杨剑飞

<申请日>=1995.03.31

<地址>=710061陕西省西安市南郊长延堡办事处瓦胡同村

<摘要>=本发明属于普通硅酸盐胶性水泥的组成及制作

方法。本发明采用普通硅酸盐水泥做基料，聚乙烯醇

为粘结剂，合成单宁为表面活性剂，重质碳酸钙为填

料，酚醛为增强剂，制成的胶性水泥，比普通硅酸盐水

泥的粘结强度提高2—3倍，抗冻、耐热、耐老化、耐水

性强，施工凝固时间短，造价低，符合环境卫生要求。

本发明克服了目前粘贴水泥的缺陷，适合工业化批量

生产。

<REC>

<申请号>=CN89100399.1

<名称>=一种铸造用树脂砂及其配制方法

<申请（专利权）人>=河北机电学院

<发明（设计）人>=刘丛;常安国

<申请日>=1989.01.21

<地址>=河北省石家庄市新华西路65号

<摘要>=本发明涉及一种铸造用树脂砂及其配制方法，其

特点是由造型(芯)用砂，聚乙烯醇水溶液或聚乙烯醇

与醛类的缩聚物，糠醇或呋喃树脂、含硼离子的酸性

混合物所组成，具有成本低，溃散性好，再生容易、少

毒、使用简便等特点。配制工艺简单。可代替冷硬呋

喃树脂砂。

<REC>

<申请号>=CN98101364.3

<名称>=聚乙烯醇湿法交联纺丝工艺

<申请（专利权）人>=中国石油化工总公司;北京服装学院

<发明（设计）人>=朱本松;蔡夫柳;李小宁

<申请日>=1998.04.14

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明为聚乙烯醇湿法交联纺丝工艺,它以普通

分子量聚乙烯醇为原料,以锆、硼、钛、硅组成复合交联剂,加

水溶解后,在第一凝固浴中纺丝,在第二凝固浴中脱水、凝固。

然后进行湿热牵伸,在酸浴中进行解交联处理,在中和浴中去除

纤维中的酸和硫酸钠,经干燥,最后进行干热牵伸,总牵伸倍数达

到15～18倍。制得的纤维强度为15克/旦,模量为360克/旦。

本发明可使用现有维纶纺丝装置,工艺简单,便于推广,市场广

阔。

<REC>

<申请号>=CN89102692.4

<名称>=回收用于彩色电视显像管的磷光体材料的方法

<申请（专利权）人>=彩色电视公司

<发明（设计）人>=帕特尔·希蒙苏;佩索罗·安蒂莫

<申请日>=1989.04.22

<地址>=法国蒙特鲁日92128

<摘要>=本发明涉及一种最大量地回收在彩色电视显像

管面板制造过程中所收集的燐光体的方法，有机聚合

物链通过氧化剂，如高碘酸来打断。

<REC>

<申请号>=CN89109246.3

<名称>=彩色显象管荧光屏的光刻胶组合物

<申请（专利权）人>=株式会社东芝

<发明（设计）人>=小池教雄

<申请日>=1989.12.13

<地址>=日本神奈川

<摘要>=在一块面屏的内表面形成一层含有重氮基二苯

胺的甲醛缩合产物的磷酸盐，2，5-双(4′-叠氮-2′-

硫代亚苄基)环戊酮钠、聚乙烯醇和聚乙烯吡咯烷酮

的光刻胶膜。光刻胶膜通过有多个孔的投影掩模，用

点或线光源曝光来硬化，光源本质上是圆光源。在光

刻胶膜上形成一层光吸收膜，然后用剥落剂除去硬化

的光刻胶膜和在其上的光吸收膜。

<REC>

<申请号>=CN97118148.9

<名称>=塑料瓶用纸标签水性贴标胶

<申请（专利权）人>=翟广玉

<发明（设计）人>=翟广玉

<申请日>=1997.10.05

<地址>=450052河南省郑州市建设路东段3号河南医科大学附属卫校

<摘要>=本发明介绍的是把纸标签粘贴到塑料瓶上的粘

合剂。塑料瓶主要是非极性材料,标签纸是极性材料,根据粘合

剂的吸附理论,选用非极性材料聚乙烯蜡和极性材料聚乙烯醇

加入乳化剂乳化成水乳液。实践证明,该乳液对各种塑料和标签

纸均有良好的粘接力,它初粘性能好,粘接强度大,标签粘的牢固,

不易脱落;它以水为溶剂,无毒,无味,无环境污染;它贮存稳定性

好,放置2年后仍可继续使用;它价格低廉,使用方便,应用范围

广,

既可机械上使用,又能手工粘贴。

<REC>

<申请号>=CN95112018.2

<名称>=糖聚乙烯醇与填料复合膏子涂料暨制备方法

<申请（专利权）人>=李恩光

<发明（设计）人>=李恩光

<申请日>=1995.09.22

<地址>=122000辽宁省朝阳市一建

<摘要>=一种用于建筑室内装饰的涂料以聚乙烯醇和糖

合成基料A、B，合成后滴入硅酸钠形成胶粘剂，与填

料复合成膏子涂料。

<REC>

<申请号>=CN90105969.2

<名称>=一种防治冻疮的药物保健布垫

<申请（专利权）人>=丁正琪

<发明（设计）人>=丁正琪

<申请日>=1990.11.10

<地址>=224100江苏省大丰县大中镇健康东路63号大丰卫生职工中专校

<摘要>=冻疮是常见病、多发病，国内外尚无有效的防治

方法，已有的药物防冻手套。是以药物粉碎后直接填

至手背部分的手套布里，药物易渗出，药效难以发

挥。本发明提供的一种防治冻疮的药物保健布垫，把

甘草、生姜皮、桂枝、柏叶、五倍子、白芨等中草药与桐

油、聚乙烯醇等进行适当的配制，尔后刮到纱布上即

得，由于有粘合剂的作用，使得药物不会发生脱屑，加

工成防冻药物手套用品后，也不会因汗液而渗出。

<REC>

<申请号>=CN93111916.2

<名称>=金属表面处理剂

<申请（专利权）人>=但文哲

<发明（设计）人>=但文哲

<申请日>=1993.07.26

<地址>=610083四川省成都市凤凰山3975部队宿舍

<摘要>=本发明由硝酸钠、硝酸锌、硝酸钙、氯化镁、二氧

化锰、磷酸、磷酸二氢锌、磷酸铁锰、酒石酸、聚乙烯醇

缩甲醛胶液、钼酸铵、重铬酸钾、水组成。对金属表面

处理可除锈、防锈一次完成，长期防锈效果好，处理工

艺简单，劳动强度低、成本低。

<REC>

<申请号>=CN94101276.X

<名称>=无毒复合保温涂料

<申请（专利权）人>=曲中辉

<发明（设计）人>=翟大富;曲中辉

<申请日>=1994.02.09

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区文庙街5号楼管修处

<摘要>=本发明属于一种无毒复合保温材料，它包括电厂

粉尘、海泡石、珍珠岩、陶瓷纤维、渗透剂、膨润土、水

玻璃、聚乙烯醇、粘合剂831、石灰和石膏。本发明具

有无毒、无污染、导热系数低、节能效果显著的优点。

本发明可广泛用于石油、化工、电力、冶金等工业部门

的管道、闸门、炉窑、墙面的保温、绝热、隔音和防火。

<REC>

<申请号>=CN91111152.2

<名称>=中碳锰钢和低碳锰钢制成品的热处理方法

<申请（专利权）人>=王晶华

<发明（设计）人>=王晶华

<申请日>=1991.11.25

<地址>=116300辽宁省瓦房店市农业工程学校

<摘要>=本发明涉及一种对合金钢40Mn<SUB>2</SUB>和20Mn<SUB>2</SUB>制

成品的热处理方法，特别适用于对用40Mn<SUB>2</SUB>和

20Mn<SUB>2</SUB>制成的工程车轮胎保护链的热处理。为了提

高工程车轮胎保护链的耐磨性，将用40Mn<SUB>2</SUB>制成的

滚动环和同20Mn<SUB>2</SUB>制成的连接环组成的工程车轮胎

保护链加热至820～850℃，保温1～1.5小时后放入

含0.2～0.3％聚乙烯醇水溶液中以37～50℃/sec

的速率淬火至100℃以下，再将其加热至360～

380℃，保温2小时后，在空气中冷却至室温。这种

处理方法使滚动环硬度达到HRC45～50，连接环达

到HRC35～40，并且不产生裂纹，其使用寿命达一

年以上。

<REC>

<申请号>=CN92104851.3

<名称>=仿瓷仿壁纸内墙涂料及生产工艺

<申请（专利权）人>=河南师范大学

<发明（设计）人>=张幸义;朱亚先;朱世勋;赵宇虹

<申请日>=1992.06.22

<地址>=453002河南省新乡市建设路东段134号

<摘要>=本发明提供一种仿瓷仿壁纸内墙涂料及制备该

涂料的生产工艺，它是由水，聚乙烯醇、交联剂和滑石

粉组成，其中在基料中加入助剂和尿醛树脂或聚丙烯

酰胺，交联剂为氢氧化锂或氢氧化钙。制备该涂料时

应按照配方的组分搅拌反应，可制得白色涂膏，添加

色浆，可得彩色涂膏，还可印花如同壁纸。该涂料成

本低，施工简单，无毒无味，耐湿擦，不掉粉，它适用于

对各种新老湿干墙体的涂装，其涂层坚固，表面光滑，

手感如同瓷釉。

<REC>

<申请号>=CN200610017628.8

<名称>=一种液体地膜在棉花种植上的使用方法

<申请（专利权）人>=河南农业大学;

<发明（设计）人>=杨青华;梁金城

<申请日>=2006.04.10

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号

<摘要>=一种由脂肪酸残渣、聚乙烯醇、十八醇、中性乳化剂和水这些原料经预处理、皂化、乳化和冷却工艺制备而成的液体地膜在棉花种植上的使用方法，是在所述的地膜中加入水将其稀释，而后均匀喷洒在棉花播种后的育苗床上或棉花播种后平整好的行地面上。在棉花育苗时采用本发明中液体地膜，能显著提高棉花幼苗质量，能使幼苗矮壮，根系发达、活力增强，缓苗期短，死苗率低；液体地膜喷洒于棉田还有利于棉花根系下扎，棉株均衡生长发育，能使棉株早发，结铃早，优质铃多，铃重大，能显著的提高棉花产量。

<REC>

<申请号>=CN91108349.9

<名称>=涂布纸的涂布组合物

<申请（专利权）人>=李正华

<发明（设计）人>=李正华

<申请日>=1991.11.10

<地址>=621707四川省江油市彰明镇沙棠村

<摘要>=一种涂布纸的涂布组合物，由7～17％颜料或染

料，1～2％粘合剂，0.1～1％固色剂和80～90％水

(重量)组成。采用本发明生产的涂布纸，书写效果

好，色彩稳定，在日晒雨淋的环境中可保持一年以

上。

<REC>

<申请号>=CN01107657.7

<名称>=铝箔/纸复合粘合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=华南农业大学

<发明（设计）人>=孔垂华;苏蒙;胡飞

<申请日>=2001.03.22

<地址>=510642广东省广州市天河区五山华南农业大学

<摘要>=本发明是涉及一种粘合剂,尤其是应用于铝箔/纸

复合粘合剂及其生产方法,本粘合剂用含有活性有机硅氧烷基

团的乙烯/醋酸乙烯共聚物乳液为基料辅以各类助剂制得铝箔/

纸复合粘合剂。本粘合剂可以用于80～100米/分高速复合生产

线上对衬纸/铝箔,白卡纸/铝箔和灰卡纸/铝箔间复合。

<REC>

<申请号>=CN88107705.4

<名称>=改性丙烯酸酯树脂外墙涂料

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.11.07

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=改性丙烯酸酯树脂外墙涂料，它属于一种树脂类

涂料。本涂料是用聚乙烯醇缩醛物将丙烯酸或丙烯

酸酯树脂改性产物替代一般的丙烯酸酯树脂乳液制

备的，在深色涂料中还加有工业综合污水的脱水污

泥，故本涂料具有亲水性好、粘着力强、成膜性好、着

色力强、耐候性好等优点，故本涂料可在墙面尚未全

干和3℃以上的条件下施工，涂层寿长、不易变色和

脱落。

<REC>

<申请号>=CN93115509.6

<名称>=高强耐洗擦仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=田克彬

<发明（设计）人>=田克彬

<申请日>=1993.09.18

<地址>=411401湖南省湘乡市东郊长丰村十二组

<摘要>=一种高强耐洗擦仿次瓷涂料，它采用聚乙烯醇、

丙三醇和柠檬酸以及重质碳酸钙、氧化钙为主要原

料，并加入适量的水混合制成本涂料有造价低、不起

泡、不开裂、不老化、使用寿命长、涂层洁白光亮、涂层

坚硬、防水防污性能很好，耐水性和耐擦性能好、施工

方便等特点。适合用作内墙装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN200510085678.5

<名称>=油基型有机化合物使用水分散的应用技术

<申请（专利权）人>=周东祥

<发明（设计）人>=周东祥

<申请日>=2005.07.26

<地址>=616650四川省越西县粮食局(越城镇新大街7号)

<摘要>=“油基型有机化合物使用水分散的应用技术”选

用了极其廉价的物质，从而简单直接(只需相互混合搅拌)就能

实现将难溶于水的有机化合物(如沥青、汽油、甲苯、二甲苯、

聚脂树脂、不饱和聚脂树脂、酚醛树脂、聚氨脂、丙烯酸脂类

树脂，环氧树脂，以及氯化橡胶、过氯乙烯树脂，油性漆类等

等)制成了各种能使用水分散的有机化合物，极大地拓展有机化

合物的使用空间，减少了大量的有机溶剂及合成树脂的使用

量，节约了大量的石油、天燃气资源，节约了有机化合物的使

用成本。该发明应用极广，对经济、社会的影响极其广大、深

远。如：应用该发明能生产价廉物美的人造石、人造板，能实

现经济、安全地开采可燃冰等等。

<REC>

<申请号>=CN95110435.7

<名称>=陶瓷贴花剂

<申请（专利权）人>=景秀华

<发明（设计）人>=景秀华

<申请日>=1995.04.26

<地址>=255200山东省淄博市博山区山头陶瓷厂

<摘要>=本发明公开了一种陶瓷贴花剂,其基本组分为聚

乙烯醇、正丁醇和水。该贴花剂成本低,粘附力适宜,性能稳定,

在瓷体上停留时间长,不留痕迹,挥发慢,流动性小,适应性好,不

受花纸质量及存放时间的限制,粘贴的花纸不爆花,并且便于贴

花操作,可加快粘贴速度,提高工效。

<REC>

<申请号>=CN96121410.4

<名称>=减少聚乙烯醇用量的纸用粘胶

<申请（专利权）人>=冯正洋

<发明（设计）人>=冯正洋

<申请日>=1996.11.12

<地址>=310016浙江省杭州市海潮路始板桥东村17号202室

<摘要>=本发明创用具记忆物料以减少水液粘胶或涂料

中聚乙烯醇或其缩醛类衍生物的用量;在保证一定粘着力的前

提下,已将聚乙烯醇在粘胶或涂料中的用量从10%下降到5%左

右,甚至更少。具记忆物料是天然的或人造的或合成的水溶性高

分子化合物或其衍生物;具记忆物料的用量是:水溶性高分子化

合物或水乳型高分子化合物重量的5.5倍以下(均以无水物计

算)。

<REC>

<申请号>=CN200410044955.3

<名称>=红外辐射节能涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东船舶工业学院

<发明（设计）人>=高延敏;陈立庄

<申请日>=2004.06.07

<地址>=212013江苏省镇江市学府路华东船舶工业学院

<摘要>=本发明为一种使用方便、价格低廉、附着力大、

辐射率稳定，进行分段成膜的红外辐射节能涂料。其由有机和

无机成膜物质、增黑剂、玻璃粉、助剂组成，其中成膜物质包

括：聚乙烯醇、硅酸盐、磷酸盐、水性酚醛树脂的混合物；增

黑物质包括：TiO<SUB>2</SUB>、

ZrO<SUB>2</SUB>、

Cr<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>、SiC、

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>；玻璃粉：pbO、

Bi<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>；助剂中，采用磷酸钠、六偏磷酸钠、磷酸二氢铝为分散

剂，ZnO为固化剂。制备时先将树脂混合后，然后在研磨设备

上进行加工，当填料粒子平均粒径达到300目以上时，过筛，

包装。本发明可有效消除涂层因热胀而产生的热应力，且在常

温下成膜，可采用刷涂和滚涂以及喷涂等施工方式，可经高温

固化，能在1200度下长期使用。

<REC>

<申请号>=CN200410039868.9

<名称>=农药长效缓释剂

<申请（专利权）人>=唐冠忠

<发明（设计）人>=唐冠忠

<申请日>=2004.03.25

<地址>=067000河北省承德市林业局

<摘要>=农药长效缓释剂是一种农药缓释添加剂，本身无

毒无害，对农药药效起缓释作用，属于农药领域。它有效解决

了现有农药持效期短、喷药次数多、用药量大、农药残留多、

病虫防治投入高的技术难题。使用农药时加入总药液量(包括农

药、水、农药长效缓释剂)0.5－1.5％的农药长效缓释剂有效成

分，可以延长农药持效期60天以上，减少农药使用次数5－6

次，减少农药累计使用量80％，节省病虫防治开支80％，防

治效果提高10－20个百分点，同时可减少农药在植物组织中

的残留，提高农产品的安全性。该产品可与杀虫剂、杀菌剂、

杀螨剂、杀鼠剂、除草剂，植物生长调节剂混用，用于病、虫、

鼠、杂草害的防治。

<REC>

<申请号>=CN90104024.X

<名称>=复合水写纸

<申请（专利权）人>=陈志华

<发明（设计）人>=陈志华

<申请日>=1990.06.06

<地址>=355000福建省福安市省军区福安房管所行政科陈志亮转陈志华

<摘要>=本发明是一种书写用纸，它由纸基和化学成分组

成，使用时可用笔沾上清水在纸上书写，立即会显出

黑色字体，待水干后随即消失。一张纸可反复使用一

千次以上，可广泛作为学生练习毛笔、钢笔的书写。

<REC>

<申请号>=CN92107508.1

<名称>=高效润肤洁手剂及生产工艺

<申请（专利权）人>=周锡禄

<发明（设计）人>=周锡禄;任宪武;赵金梅

<申请日>=1992.04.11

<地址>=210008江苏省南京市鼓楼街83号之一南京爱华电子公司

<摘要>=本发明涉及的是一种高效润肤洁手剂及生产工

艺。主要成分配比：烷基苯磺酸钠15～18％、聚乙烯

醇占6～9％、丙三醇占12～14％、尿素占7～9％、双

氯苯双胍己烷占2～4％、十六烷基三甲基溴化胺占

0.3～0.6％、香精占0.2～0.5％，其余为水。采用加

温、搅拌等生产工艺。产品呈乳状。使用时无需水

源、不用肥皂、洗手效果超过水和肥皂、去污力强，有

良好的护肤、润肤、消毒杀菌等功能。工艺简单、成分

易取、成本适宜。可工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN90109350.5

<名称>=负-正型重氮感光撕膜片及其制法

<申请（专利权）人>=国家测绘局测绘科学研究所

<发明（设计）人>=穆宝菡;司艳玲;柯以侃

<申请日>=1990.11.23

<地址>=100039北京市海淀区北太平路16号

<摘要>=本发明涉及用重氮化合物作感光材料的印制版

面照相制版领域，特别是负-正型重氮感光撕膜片及

其制法。本发明由聚酯片上涂布结合层，再在该结合

层上涂布以重氮感光树脂与高分子成膜物为主剂的

感光层组成。本发明撕膜片的曝光宽容度大；分辨率

高；剥离性能好；尺寸稳定性高；保存时间长；片基可

整卷上机涂布，有利于工艺的标准化，能减少制版时

间与材料消耗，缩短地图制印周期，提高制印质量，为

推行地图生产工艺全部软片化创造条件。

<REC>

<申请号>=CN85104762

<名称>=内墙粉末涂料及制造方法

<申请（专利权）人>=丁隆发

<发明（设计）人>=丁隆发

<申请日>=1985.06.13

<地址>=湖南省衡阳市城南区雨花亭102-202

<摘要>=本发明提供了一种用于房间内墙覆盖层或饰面

层用的粉末涂料及制造方法。将原材料按配比搅拌

均匀粉碎后就制成内墙粉末涂料。当生产其它颜色

的粉末涂料时，要按比例加入一定的活性染料。这种

涂料制造工艺简单，产品易于包装运输。

<REC>

<申请号>=CN86105530

<名称>=轻质高强耐水装饰石膏板

<申请（专利权）人>=湖南省平江县城关石膏板厂

<发明（设计）人>=陈明远;李磊

<申请日>=1986.07.22

<地址>=湖南省平江县政府招待所侧

<摘要>=本发明公开了一种轻质、高强、耐水装饰石膏板。

该板是在聚乙烯醇与石膏水化液中，再加入松香皂

乳剂、半水石膏和脲醛树脂及石蜡乳液混合物均匀

混合，然后成型、干燥而成，具有容重轻、抗压强度

大，耐水性能好的特点，广泛用于建筑物室内天顶、

内墙的装饰。

<REC>

<申请号>=CN87107441.9

<名称>=复合纸布胶粘剂

<申请（专利权）人>=国营陕西第九棉纺织厂

<发明（设计）人>=赵官祥;雷长乐

<申请日>=1987.12.11

<地址>=陕西省蔡家坡

<摘要>=复合纸布胶粘剂是一种水溶性的乳液胶，其实质

是：根据新型的纸布复合包装材料特征而研制的一种

以聚乙烯醇为主剂的复合纸布胶粘剂。因而它具有：

一是粘接强度高，使纸、底布、胶的合力为一；二是高

温下有韧性；三是制造工艺简单；四是对环境无污染、

对人体无危害。

<REC>

<申请号>=CN01141889.3

<名称>=沙尘覆盖剂

<申请（专利权）人>=史启良

<发明（设计）人>=史启良

<申请日>=2001.09.19

<地址>=100009北京市东城区碾子胡同29号

<摘要>=沙尘覆盖剂是一种能有效固沙、治理扬尘的环保

产品，本身不含有毒物质。此产品为溶剂，可用水稀释，均匀

喷洒在沙尘表面，形成一层一厘米左右的覆盖层，覆盖层有一

定的强度，足以抵抗风力，从而达到固沙，治理扬尘的目的。

覆盖层能渗水，有利植物生长。覆盖作用可达5年以上。还能

减少水份蒸发20％左右。

<REC>

<申请号>=CN86101447

<名称>=农用杀菌杀螨含硫悬浮液配方

<申请（专利权）人>=中国农业科学院植物保护研究所

<发明（设计）人>=李范;李运藩

<申请日>=1986.03.11

<地址>=北京市圆明园西路2号院

<摘要>=本发明属杀菌杀螨含硫悬浮液，内含硫磺、烷基

苯磺酸钠、次甲基二萘二磺酸钠、聚乙烯醇、轻质碳酸

钙或白炭黑、尿素及余量的水。配成的浆状混合物用

砂磨机研磨，磨至硫磺粒径小于2微米。本发明悬浮

率高，粘着力强，静置时不易分层；在50℃±1℃热

贮四周，稳定性好；在-10℃～-15℃冷贮24小时，

不结冰，不结块，仍具有流动性；在植物体上固着力

强，耐雨水冲刷，适于常量、少量喷雾和飞机微量喷

雾，能有效地防治植物白粉病和叶螨。

<REC>

<申请号>=CN94107286.X

<名称>=车辆内胎堵漏剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=北京旭谊轻化工业有限公司

<发明（设计）人>=郝燕东;韩燕忠

<申请日>=1994.06.23

<地址>=100055北京市广安门外大街199号

<摘要>=一种用于车辆内胎的快速堵漏剂，其主要由聚乙

烯醇、烷基酚聚氧乙烯醚、纸纤维、乙二醇、苯甲酸钠、

对苯二酚、二氧化硅和水组成。该堵漏剂对自行车、

汽车等车辆具有良好的预防泄漏和自动封堵作用，且

有快速、封堵后不泄漏、产品性能稳定、低温堵漏效果

好的特点。

<REC>

<申请号>=CN93110828.4

<名称>=利福平膜及其制造方法和用途

<申请（专利权）人>=四川省长江制药厂

<发明（设计）人>=郑三沛;杨秀明

<申请日>=1993.01.01

<地址>=634000四川省万县市龙井沟1号

<摘要>=本发明为一种利福平膜及其制造方法。它主要

适用于体表、烧烫伤和粘膜三大类多种伤病的治疗。

其主要成分为利福平、聚乙烯醇、卡因类止痛药和脱

膜剂。经预处理、配浆、涂膜、干燥、分片包装消毒而

成。此药膜具有较强的抑菌杀菌作用，它使用方便，

易贴易换，治疗的伤病种类多、疗程短、用药次数少、

释药恒定，治愈率高，且无毒副反应。经临床应用，其

疗效明显优于目前常用的同类治疗药物和方法。

<REC>

<申请号>=CN89103543.5

<名称>=改性丙烯酸酯树脂乳液耐热涂料

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1989.06.03

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=改性丙烯酸酯树脂乳液耐热涂料，它属于带有碳

-碳不饱和缩聚物的涂料。本耐热涂料用聚乙烯醇

缩醛物和用聚乙烯醇缩醛物将丙烯酸系或丙烯酸酯

系树脂乳液改性而制得的改性丙烯酸酯树脂乳液作

为有机膜物质，用活性蒙脱土、钢厂红尘、金属氧化物

或金属粉等耐热无机体质颜填料替代立德粉、碳酸

钙、滑石粉等及有机颜料；对被涂物表面之保护，在低

温下由有机膜承担，高温下由无机骨架承担，故能耐

200℃～400℃高温，而价格便宜。

<REC>

<申请号>=CN87101414.9

<名称>=一种农用复合除草地膜

<申请（专利权）人>=山东省农药研究所

<发明（设计）人>=于庆利;王智;曲修兰;祝建华

<申请日>=1987.12.12

<地址>=山东省济南市北园路216号

<摘要>=一种以聚乙烯薄膜为基膜，以丁草胺为除草活性

组分，并将其与聚乙烯醇水溶液和助剂配成涂敷药

液，采用涂布方式加工而成的复合农用除草地膜。其

厚度为0.012～0.014mm，每平方米地膜中含丁草胺

0.09～0.23克。该地膜对我国北方旱田杂草的除草

效果好，特别适用于棉花、花生、西瓜等作物地膜覆盖

栽培中的杂草防治。使用本地膜除草具有省工、省

力、增产、利于机械覆盖等优点，还可以避免因农民施

用除草剂不当而造成的药害。

<REC>

<申请号>=CN94102984.0

<名称>=新型油墨

<申请（专利权）人>=廖龙

<发明（设计）人>=廖龙

<申请日>=1994.03.30

<地址>=430064湖北省武汉市武昌丁字桥路98号武汉市现代工业技术研究所

<摘要>=一种新型油墨，将松香酚醛树酯10—20％(重

量)、磷酸三甲苯酯1—5％(重量)、薄荷油1—2％

(重量)、漂白粉0.3—1％(重量)、香精0.2—1％(重

量)、颜料3—8％(重量)、甘油1—3％(重量)、聚乙烯

醇4—10％(重量)和余量蒸溜水混合研磨而成。本

油墨干燥迅速、成本低，可广泛用于普通纸箱及纸质

品的表面直接丝印。

<REC>

<申请号>=CN91104463.9

<名称>=冷态涂敷型复合硅酸盐隔热保温材料及其施工工艺

<申请（专利权）人>=成都市西城天府隔热材料厂

<发明（设计）人>=刘浩

<申请日>=1991.06.27

<地址>=610041四川省成都市青羊宫五块石

<摘要>=本发明属于保温材料领域。过去的保温涂料只

能在热设备(比如蒸汽)上使用，而对新建工程或混凝

土表面的“冷态”无能为力。本发明克服了过去的保

温涂料的缺点，能同时适用于设备(设施)的“冷态”和

“热态”施工。

<REC>

<申请号>=CN99107254.5

<名称>=新型抗冻抗水强力改性白乳胶

<申请（专利权）人>=童忠良

<发明（设计）人>=童忠良

<申请日>=1999.05.12

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号中科院研究生院应用技术研究所

<摘要>=本发明目的就是提供一种新型抗冻抗水强力改

性白乳胶,现有的聚醋酸乙烯酯白乳胶成本高、聚合工艺复杂、

设备投资大,生产周期长、耐水性、耐高温低性能差、抗冻融性

差,60～80℃就会软化,粘接件连续负重还会产生严重蠕变现

象。本发明采用有机与无机复合改性聚乙烯醇缩甲醛所制得的

新型改性乳液,对各种原料经过加热搅拌,冷却、包装即成成品,

它与传统的聚醋酸乙烯酯白乳胶相比,其抗冻性、贮存稳定性和

粘接性好,成本更低、用途更广。

<REC>

<申请号>=CN200610015131.2

<名称>=一种自动补胎涂料制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种自动补胎涂料制备方法，取5份聚乙烯醇，18份乙二醇，1份亚硝酸钠，2份滑石粉，2份轻钙，6份橡胶粉，2份纤维物，4份防老剂，60份水，放置反应釜中，加热搅拌混合均匀，冷却，即制得成品。本发明具有以下优点：对内胎破口进行快速填充修补，不影响正常行驶，在高温高速条件下能吸收热量，防止爆胎；具有防挥发，防结冰，抗轮胎老化。

<REC>

<申请号>=CN02133659.8

<名称>=多用途水晶蜡

<申请（专利权）人>=王德明

<发明（设计）人>=王德明

<申请日>=2002.08.23

<地址>=400014重庆市渝中区王家坡20栋3－1号

<摘要>=一种有机硅化合物和白油、磺酸、聚乙烯醇组合

物的制剂。具有对多类质地的产品表面既增光防摩擦划痕而且

形成真空保护，又是无毒生产，属于环保型产品的优点。制造

本产品的原材料来源容易，一般中小型化工企业现有设备即可

生产。工艺要求简单，产品质量稳定。产品无毒素，可手工刷

涂、揩擦，也可喷涂，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200410035723.1

<名称>=石板笔芯的人工合成制造方法

<申请（专利权）人>=袭祥家

<发明（设计）人>=袭祥家

<申请日>=2004.09.08

<地址>=250200山东省济南市章丘明水镇（济南蜜蜂笔业有限公司）

<摘要>=石板笔芯的人工合成制造方法，用于生产文具用

的石板笔芯。其特征在于有如下步骤：1)配料：滑石粉为78－

80％、聚乙烯醇或CMC为5－10％、硬脂酸锌3－5％、钛白

粉9－10％；2)将上述配料混和、捏炼、辊轧、压芯、烘干即

得。该方法生产的石板笔芯其书写性能可以代替用天然滑石或

其他矿石经锯解、磨削而成的石板笔。用石板笔芯，可以制成

木杆、纸卷、塑料活动笔型使用，也可以直接使用，比天然石

板笔更方便、更卫生、更美观。

<REC>

<申请号>=CN200480009177.2

<名称>=塑料模制体,制备其的方法及其应用

<申请（专利权）人>=可乐丽特制品欧洲有限责任公司

<发明（设计）人>=S·约纳斯;R·W·福斯;M·古特维勒;M·弗兰克

<申请日>=2004.02.04

<地址>=德国法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种具有基材层、阻挡层和背覆层的

塑料模制体，其中的阻挡层含有聚乙烯醇，其特征在于，背覆

层含有可交联化合物。此外，本发明还涉及一种具有交联背覆

层的塑料模制体，制备本发明塑料模制体的方法以及其应用。

<REC>

<申请号>=CN95106477.0

<名称>=一种处理纸张的涂料组合物

<申请（专利权）人>=张耀祥

<发明（设计）人>=张耀祥

<申请日>=1995.07.18

<地址>=510300广东省广州市新港西路154号

<摘要>=一种处理纸张的涂料组合物。由聚乙烯醇、无机

盐、丙三醇、水组成。用其涂覆处理的纸张具有防油防水抗静

电的性能，可代替羊皮纸或仿羊皮纸，制造化纤高速纺POY

和DTY纸筒管，效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200610015091.1

<名称>=涂料组合物制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种涂料组合物制备方法，将50份聚乙烯醇建筑胶加入50份水泥及50份500目大理石粉中，充分搅拌，形成流动性的浆料；制得的浆料装入喷枪，喷涂到墙的表面，形成1－5毫米厚的涂层；涂层用净水清洗，然后自然干燥约24小时；自然干燥后的涂层上喷涂一层快干型透明聚酯树脂。本发明具有以下优点：仿真效果好，外表坚硬、耐磨损、造价低。

<REC>

<申请号>=CN89103969.4

<名称>=可生物降解高分子薄膜及其制造方法与用途

<申请（专利权）人>=郭勇

<发明（设计）人>=郭勇

<申请日>=1989.06.21

<地址>=天津市河西区体院北一区47门208

<摘要>=本发明是一种由高分子组合物制成的薄膜制品

及其薄膜制品的制造方法与用途，高分子组合物由淀

粉、聚乙烯醇、聚乙二醇、多元醇有机醛化合物、尿素、

氯化铵组成；薄膜制品用流延法制造；薄膜制品用于

覆盖农作物的地膜或农用药膜的基材。本发明薄膜

制品的优点是：薄膜做为地膜使用后，可以自行破裂

并发生生物障解，部分降解物还可作为肥料或土壤改

良剂；薄膜的物理机械性能接近聚乙烯农膜的性能指

标；薄膜除有可生物降解性外，还有亲水性，可吸湿、

透光性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN90102953.X

<名称>=合金粉状料的制球方法

<申请（专利权）人>=上海宝山钢铁总厂

<发明（设计）人>=车茜荔;李炳源

<申请日>=1990.10.10

<地址>=201900上海市宝山区厂前中路1号

<摘要>=一种合金粉状料的制球方法，用α-淀粉与合金

粉状料混合，加入聚乙烯醇水溶液搅拌均匀，用机械

压制成球，烘干制成。所压制成的球压后脱模容易，湿球强度高，烘干

后的球强度高，存放期间吸湿量小，加入钢包钢液中

后，钢中含(H)量与投加块状合金的钢中含(H)量相

同。

<REC>

<申请号>=CN94118064.6

<名称>=一种醋酸、谷氨酸、氨合铜杀菌剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=张星辰

<发明（设计）人>=张星辰

<申请日>=1994.11.18

<地址>=050041河北省石家庄市五七路石家庄师范专科学校化学系

<摘要>=醋酸、谷氨酸、氨合铜杀菌剂，包括硝酸银1-

2％(重量含量)、谷氨酸钠5-15％、醋酸10-16％、

氨10-15％、聚乙烯醇1-4％、表面活性剂5-

10％、氯化钾2-5％、铜7-13％，该产品经田间试

验证明，对防治梨黑星病、苹果腐烂病和葡萄霜霉病

有明显防治效果。

<REC>

<申请号>=CN03118842.7

<名称>=一种无毒防水胶

<申请（专利权）人>=范明星

<发明（设计）人>=王青锋;赵春发

<申请日>=2003.03.23

<地址>=448000湖北省荆门市象山大道33号

<摘要>=一种无毒防水胶，其防水胶的组成为：聚乙烯醇

18－25kg、MS－1 2－4Kg、二丁酯3－5Kg、705 550－650Kg、

706 210－250Kg、NPSG2－4Kg、水150－170Kg。本产品中的

NPSG主要成分为柠檬醛等。本发明的优点在于它为绿色、无

毒、无味、不燃、无污染的液体，除具有防水、抗渗堵漏性能

外，兼有早强、减水、耐腐、抗老化等功能，施工方法极其简

单，只需2人就可施工，不需加温，直接进行现场施工使用，

一次性施工，寿命长久，避免了年年维修，节省了人力、物力、

才力和时间。

<REC>

<申请号>=CN96115613.9

<名称>=超声耦合剂

<申请（专利权）人>=崔京怡

<发明（设计）人>=崔京怡

<申请日>=1996.01.02

<地址>=255200山东省淄博市博山区山头镇乐疃卫生院

<摘要>=超声耦合剂，作为超声诊断和探查的导声介质，不

损伤探头，对人体无害，不污染衣物，易于清洗，其成本更低，外

观透明度高，导声性能更加优良，稳定性好，以重量份数计，组成

为：聚丙稀酸钠2～3、乙二醇或甘油2～4、聚乙烯醇1.5～

3、轻质二氧化硅1～1.5、十二烷基硫酸钠0.5，色剂少量，蒸

馏水250～300ml。

<REC>

<申请号>=CN90105142.X

<名称>=鹿茸保鲜技术

<申请（专利权）人>=李世昌;吴德占

<发明（设计）人>=李世昌;池泓;陈虎保;郭孝友;吴德占

<申请日>=1990.06.07

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区文化路二段六号

<摘要>=本发明属于鲜鹿茸的保存方法。将新割下的鹿

茸，经热处理至割面止血，在由庶糖脂与聚乙烯醇或

庶糖或氯化钠配制而成的PAFA保鲜剂中浸蘸1—

3次，微干后装袋封口，用50—80万剂量钴60照射

5—30分钟灭菌。本发明可以使鹿茸在一年四季都

与新割鹿茸形态、颜色、味道、手感及药效相同，满足

了人们对于鲜鹿茸的需求。其加工工艺简单，服用方

便，为鹿茸制品又增添了新独特品种，同时还使不产

鹿茸的国家和地区都能享用新鲜鹿茸。

<REC>

<申请号>=CN90104979.4

<名称>=软接触透镜

<申请（专利权）人>=株式会社生物世界

<发明（设计）人>=玄丞烋;筏义人

<申请日>=1987.06.09

<地址>=日本京都

<摘要>=由水和可与水相混溶的有机溶剂构成的混合溶

剂的聚乙烯醇溶液制备一种软接触透镜。将该溶液

倒入一个具有相应的接触透镜形状的模型中。在室

温以下冷却该聚乙烯醇溶液，由于聚乙烯醇分子结晶

化而制成一种凝胶体。用水交换出该凝胶体中含有

的有机溶剂，制成聚乙烯醇水合接触透镜，其抗张强

度不低于10公斤/平方厘米，水含量范围为40％至

95％(重量)，可见光透射比不低于90％，透氧性不低

于30×10<SUP>-11</SUP>立方厘米(标准状态)厘米/平方厘

米·秒·毫米汞柱。

<REC>

<申请号>=CN89109309.5

<名称>=喷射混凝土粘稠剂

<申请（专利权）人>=铁道部第十八工程局

<发明（设计）人>=廖金福

<申请日>=1989.12.18

<地址>=河北省新城县铁道部第十八工程局基地

<摘要>=一种喷射混凝土粘稠剂，它可以增加干喷混凝土

的粘稠度，减少回弹损失，降低粉尘在空气中的含量，

并能使喷射混凝土的强度增高。这种粘稠剂是由多

种化学原料合成，专供喷射混凝土用的添加剂，适用

于矿山井巷、铁路隧道和地下工程喷射混凝土的增

稠，而且还适用于普通混凝土，可以增加混凝土的粘

稠度和强度、抗掺能力等物理性能。

<REC>

<申请号>=CN92100941.0

<名称>=铸造用冷硬树脂

<申请（专利权）人>=刘孝慈;孙明鉴;田惠庚

<发明（设计）人>=刘孝慈;孙明鉴;田惠庚

<申请日>=1992.02.15

<地址>=300111天津市南开区密云路冶金里11楼8号

<摘要>=铸造用冷硬树脂属于一种金属铸造行业制做砂

芯(模)时使用的高分子组合物。本发明是由47份聚乙烯醇缩乙醛醇溶液，13份

改性萜烯树脂醇溶液，50份乙基纤维素醇溶液，0.6

份正辛醇，0.4份三乙醇胺，2份乙二醇混配而成的高

分子组合物。本发明可以在制做砂芯(模)过程中挥

发冷硬。使用中无毒、无刺激性气味，用后的砂还可

回用，而且在使用中不需施加任何辅助条件，或加入

固化剂、催化剂等。

<REC>

<申请号>=CN93101931.1

<名称>=混合型仿壁纸喷塑涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=邵明东

<发明（设计）人>=郭霖;邵明东;陈源

<申请日>=1993.02.26

<地址>=453003河南省新乡市平原路242号

<摘要>=本发明提供一种建筑装修用的混合型仿壁纸喷

塑涂料及其制备方法。它包含有疏水型的聚苯乙烯

甲苯溶液，还有亲水型材料聚乙烯醇缩甲、乙醛、聚醋

酸乙烯乳液、碳酸轻钙、碳酸重钙、超细氧化钙和硅酸

钙七种成分，该涂料适合喷涂，施工方便，具有成本

低、价格便宜、不起皮、经久耐用等特点。

<REC>

<申请号>=CN89100955.8

<名称>=膨润土粉末涂料

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=李成俊

<申请日>=1989.02.25

<地址>=江苏省徐州市南郊翟山

<摘要>=本发明提供一种用于房屋内墙表面装饰的膨润

土粉末涂料。其特点是以膨润土为主要原料，生产成

本低，耐干擦性好，不掉粉，制造方法简单以及易于包

装运输。

<REC>

<申请号>=CN93111601.5

<名称>=一种多功能内墙涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=周浪平

<发明（设计）人>=周浪平

<申请日>=1993.07.12

<地址>=415003湖南省常德市武陵区庆丰居委会11组3号

<摘要>=一种多功能内墙涂料及其生产方法，把聚乙烯醇

溶液经半缩醛反应，进行氨化处理，加入羧甲基纤维

素，搅匀制成胶料后，再加入膨胀珍珠岩及矿质粉填

料、颜料和助剂，搅匀后即得本108壁涂美涂料。具

有工艺方法简单，原材料易得，产品成本低，装饰效果

好，涂层干燥后自然形成凹凸多彩花纹，特别具有隔

音消音，保温隔热，隔火阻燃多种功能等特点，新老墙

面均可使用，市场前景好。

<REC>

<申请号>=CN91104923.1

<名称>=轮胎弥合液

<申请（专利权）人>=珠海市新世纪运通化工有限公司

<发明（设计）人>=郭铁丹

<申请日>=1991.07.16

<地址>=519000广东省珠海南油国际服务中心水仙楼14楼A座

<摘要>=一种轮胎自动弥合液，适用于一切由橡胶制成的

充气轮胎。它是由羧甲基纤维素、橡胶粉、水、防冻

剂、增稠剂、稳定剂、防霉剂、防锈剂及消泡沫剂等组

成。其工艺简单，制造方便。本轮胎弥合液可一次性

灌入，其有效时间与轮胎同寿命，不干涸，不沉淀，不

分层，高温110℃不变质，低温-40℃不凝固，无腐蚀

性，不燃烧。

<REC>

<申请号>=CN200480001505.4

<名称>=陶瓷生坯基板、层合陶瓷制品和它们的制备方法

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=一濑刚;井垣惠美子;阿部雄一;小松和博;棚桥正和

<申请日>=2004.05.17

<地址>=日本大阪府

<摘要>=陶瓷生坯基板，它是通过形成含有至少陶瓷原料

粉末、粘合剂和有机溶剂的片状陶瓷涂层然后干燥而获得的。

所述粘合剂含有两种或多种平均聚合度不

同的聚乙烯醇缩醛，并且平均聚合度较高的聚乙烯醇缩醛含有

相对大量的羟基，而平均聚合度较低的聚乙烯醇缩醛含有相对

少量的羟基。该生坯基板经过除去粘合剂并烧制处理，由此获

得陶瓷电容器，其中内部电极层2和介电层1交替层合并在该

层合物的两末端烧结外部电极3。因此，因介电层的厚度降低

引起的基板强度的降低得到抑制，并且提供了高强度的生坯基

板、层合陶瓷制品和它们的制备方法。

<REC>

<申请号>=CN85100205

<名称>=可涂笔用水

<申请（专利权）人>=庞涛

<发明（设计）人>=庞涛

<申请日>=1985.04.01

<地址>=辽宁省海城镇南关街新立委九委十五号

<摘要>=本发明属于一种供教学用的可涂笔用水。采用低廉价格的原料制造出一种理想效果的无

毒、无尘、无味、无污染的用于教学的可涂笔水，取代

粉笔，适用于在搪瓷、陶瓷、玻璃、树脂板、软、硬质塑

料板、油漆板或涂以特制的软质清漆的各种金属、木

质、水泥及纸张、布匹等非浸透性和吸收性的柔光板

面上进行书写，达到了具有用途广、造价低，可涂性

能好。

<REC>

<申请号>=CN92109894.4

<名称>=鲜花着香剂的制作方法

<申请（专利权）人>=黄戊生

<发明（设计）人>=黄戊生

<申请日>=1992.09.18

<地址>=110036辽宁省沈阳市于洪区黄山路12号

<摘要>=本发明公开了一种鲜花着香剂的制作方法，其主

要工艺为将香料与聚乙烯醇混合，然后用浓度为

70％的乙醇溶液加以稀释。将该着香剂喷洒在鲜花

上留香时间较长，而且不腐烂花卉。

<REC>

<申请号>=CN91103606.7

<名称>=固定化细胞生产L-苹果酸

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=杨廉婉

<申请日>=1991.06.04

<地址>=100080北京市海淀区北一条13号

<摘要>=本发明为一种用固定化细胞以反丁烯二酸为原

料生产L-苹果酸的方法。将发酵得到的微生物细

胞用多孔珍珠岩粉吸附，再用聚乙烯醇包埋，低温固

化。本方法可减少细胞的漏失，固定化细胞的延胡索

酸酶回收率90％以上，产物对底物的转化率80％以

上，固定化细胞的机械强度好，弹性好。

<REC>

<申请号>=CN200710065607.8

<名称>=轻质石膏吊顶天花板

<申请（专利权）人>=云南天之豪装饰材料有限公司;

<发明（设计）人>=王彦伟;童西威

<申请日>=2007.01.11

<地址>=650118云南省昆明市宏盛达精品建材超市三楼

<摘要>=本发明涉及一种轻质石膏吊顶天花板，属建筑装饰材料领域。本发明由建筑石膏、轻质填充材料、改性剂、防水剂、玻璃纤维，及含有5－10％聚乙烯醇的水溶液制备而成；其组分的重量百分比为：建筑石膏50－70、轻质填充料8－15、改性剂0.5－1.5、防水剂1－2、其余为含有5－10％的聚乙烯醇水溶液。轻质填充料为轻质碳酸钙、或轻质碳酸镁、或白炭

黑中的一种或二种或三种按任意比例混合使用；改性剂的重量组分为：在水100克的水中加入硅溶胶15－20克、氟化钠5－7克、硫酸铝钾4－6克、重铬酸钾7－9克、磷酸三丁酯0.5－1克；防水剂为主要成分是甲基硅醇钠或甲基硅醇钾的有机硅防水剂；玻璃纤维为低碱或无碱玻璃纤维。本发明具有容重低，强度高，防火性和耐水性优异等优点，可广泛应用于天花板吊顶。

<REC>

<申请号>=CN91109758.9

<名称>=丙烯酸酯乳液型复膜材料

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.10.19

<地址>=300070天津市成都道成康里一幢101

<摘要>=聚丙烯编织布及纸张复膜材料，它涉及丙烯酸酯

乳液和聚乙烯醇缩醛物。用于聚丙烯布的复膜材料

是由丙烯酸酯乳液、聚乙烯醇缩醛物、聚醋酸乙烯或

乙烯-醋酸乙烯共聚乳液组成的；纸/膜复膜乳液则

是由丙烯酸酯乳液、聚醋酸乙烯或乙烯-醋酸乙烯共

聚乳液组成的。这二种复膜乳液能用辊布法在70～

110℃条件下分别复合到布或纸上，制成防水性好、

机械强度好、层间结合力好的复合材料，故能提高工

效并降低能耗。

<REC>

<申请号>=CN200610066984.9

<名称>=完全取代聚乙烯醇的可降解的淀粉接枝共聚纺织浆料

<申请（专利权）人>=马彦铭

<发明（设计）人>=马彦铭

<申请日>=2006.04.04

<地址>=137000吉林省白城市中兴西大路57号

<摘要>=纺织工业用于经纱上浆的主体浆料聚乙烯醇不

易降解，织物退浆排放造成环境污染。本发明利用淀粉与各有

机单体经接技共聚合成可降解的完全取代聚乙烯醇的浆料产

品。本发明浆料合成配比(重)：植物淀粉25～32：丙烯酸或丁

烯酸40～45：马来酐或马来酸或反丁烯二酸0.2～1：丙烯酸烷

酯或甲基丙烯酸烷酯或马来酸烷酯22～28：马来酸一烷酯或反

丁烯二酸一烷酯6～8。本发明浆料分子结构如上式，(其中：

S<SUB>t</SUB>：淀粉，

R<SUB>1</SUB>：羧基、羧酸盐，

R<SUB>2</SUB>：甲酯、乙酯、丁酯、乙基己

酯，R<SUB>3</SUB>：甲基、丁基)。

<REC>

<申请号>=CN95110145.5

<名称>=一种树脂快干腻子

<申请（专利权）人>=张宝砚;李玉书;周爱娟;夏和生

<发明（设计）人>=张宝砚;李书玉;周爱娟;夏和生

<申请日>=1995.04.06

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=本发明公开了一种树脂快干腻子，它由聚乙烯醇

缩醛类、环氧树脂、酚醛树脂做基料，添加溶剂、填料、

增韧剂制成，其各组分配比按重量百分比计为：树脂类6-50，溶剂10-60，填料30-82，增韧

剂2-15它具有室温干燥、施工方便、快干，性能好，制造

工艺简单等特点。可广泛应用于大型构筑物的钢材

表面，如桥梁、储罐、机床、船舶、汽车、管道涂覆时

用。

<REC>

<申请号>=CN90105735.5

<名称>=彩色大理石纹装饰板制作工艺

<申请（专利权）人>=周士启

<发明（设计）人>=周士启

<申请日>=1990.09.18

<地址>=223800江苏省宿迁市服装厂郭顺林转

<摘要>=本发明涉及一种装饰板表面的制作工艺，它是将

各种色浆粗拌后倾倒在基层板材表面，让其自然分

散、流淌，形成各种纹理装饰层，色浆由滑石粉、双飞

粉、聚醋酸乙烯乳液、聚乙烯醇缩甲醛胶、羧甲基纤维

素和颜料调制而成。本发明工艺制作的装饰板其纹

理自然、流畅，变化无穷，面层坚硬，耐磨损，立体感

强，不会起翘，且生产工艺简单，成本低。

<REC>

<申请号>=CN01145732.5

<名称>=一种具备阻燃缓冲层的光缆

<申请（专利权）人>=上海科星自动化技术有限公司

<发明（设计）人>=张汶

<申请日>=2001.12.30

<地址>=200335上海市长宁区仙霞路335号

<摘要>=一种具备阻燃缓冲层的光缆，包括一个已有技术

中的防护套，其中，所述的防护套中设置有光导纤维，在所述

的防护套和所述的光导纤维之间，充填已有技术中的聚乙烯醇

类纤维，所述的聚乙烯醇类纤维的直径在0.000001毫米～

0.0001毫米之间，所述的聚乙烯醇类纤维沿所述的光导纤维的

长度方向延伸。本发明因为在已有技术中的防护套和所述的光

导纤维之间充填已有技术中的聚乙烯醇类纤维，所以可以防止

光导纤维之间的摩擦和位移，同时又增加了光缆抗牵拉的能

力，并且聚乙烯醇类纤维具有阻燃的特性，可以有效保护光缆。

<REC>

<申请号>=CN88108089.6

<名称>=高分子复合特种三防材料乳浆

<申请（专利权）人>=郭治中

<发明（设计）人>=郭治中

<申请日>=1988.12.02

<地址>=北京市通县新华大街66号

<摘要>=高分子复合特种三防材料乳浆，本发明涉及一种

有机高分子胶体复合材料，解决篷布涂料的防水、防

火、防腐蚀问题。其配方如下：聚醋酸乙烯酯2～8％

(增韧剂)，聚乙烯醇5～8％(交链剂)，防老剂2～

3％，渗透剂1～3％，阻燃剂5％，清泡剂0.01％，水

2.99～34.99％，余量为阳离子氯丁胶乳。本胶乳可

以用于机械设备和各种金属构件、造船工业和纸制

品、木器制品的涂层、各种织物的涂层和粘接，水泥和

沥青参入乳浆后改善性能。

<REC>

<申请号>=CN93111602.3

<名称>=多彩仿瓷涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=周浪平

<发明（设计）人>=周浪平

<申请日>=1993.07.11

<地址>=415003湖南省常德市武陵区庆丰居委会11组3号

<摘要>=一种多彩仿瓷涂料及其生产方法，把聚乙烯醇经

半缩醛反应，进行氨化处理成胶料后，再加入不同颜

色的合成化纤短纤维，氢氧化钙粉等填料和助剂，搅

拌均匀即得本108多彩仿瓷涂料。具有生产工艺简

单，产品价格低廉，施工方便，涂膜呈现多彩花纹，且

表面光洁似瓷，耐水擦洗，装饰效果很好，市场前景广

阔等特点。

<REC>

<申请号>=CN03117635.6

<名称>=高水溶性聚维酮碘膜剂

<申请（专利权）人>=李勤耕

<发明（设计）人>=李勤耕;田睿;赵旭葵

<申请日>=2003.04.06

<地址>=400016重庆市渝中区医学院路1号重庆医科大学

<摘要>=一种高水溶性聚维酮碘膜剂，以聚维酮碘与高水

溶性成膜材料聚乙烯醇为主药配制而成，重量比为1∶1－1∶

100，高水溶性成膜材料聚乙烯醇选自在室温到37℃范围内制

成的膜剂可在水中半小时内溶解的一类聚乙烯醇，如聚乙烯醇

05－88、聚乙烯醇04－88或是聚乙烯醇05－88和聚乙烯醇04

－88的任意比例混合物。制备方法是：在水中加入聚维酮碘，

搅拌加热40－100℃，使其溶解，加入高水溶性成膜材料聚乙

烯醇和增塑剂，于80－100℃搅拌加热1小时，溶解混匀；降

温至40℃－70℃缓慢搅拌排气泡，趁热铺板，于60－100℃进

烘30－60分钟，起膜，切割成膜片。相对与现有聚维酮碘膜

剂，本发明稳定性好、保质期长、疗效高、水溶性好、使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN96121293.4

<名称>=一种离心铸造铸铁排水管承口砂芯及其生产方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=杜隆有;古兴华;姚锡凡;赵志强;陈生隘;张城生

<申请日>=1996.12.16

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=本发明涉及一种离心铸造铸铁排水管水泥承口

砂芯及其生产方法，水泥承口砂芯是由按重量百分比计的下列

组分所组成：含SiO<SUB>2</SUB>90％以上的天然硅砂70～75％，膨润土

2.4～3.6％，高标号硅酸盐水泥12～14％，纯聚乙烯醇0.2～

0.4％和水10～13％。与合脂砂芯生产工艺相比省去了加热烘

干工艺步骤。本发明提供的水泥承口砂芯，选用价格便宜的水

泥作粘结剂，并且简化生产程序，即省掉了加热烘干工艺步骤，

所制砂芯满足离心铸管用承口砂芯的性能要求，同时大幅度降

低了承口砂芯成本。

<REC>

<申请号>=CN90108213.9

<名称>=一种增强超滤膜的制备工艺

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=王巨梅;吴文斌

<申请日>=1990.09.30

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明属于膜分离技术。现有的醋酸纤维素超滤膜的制作虽有多种方法，

但是由于成膜强度低，操作不便。本发明的目的是增

加膜的机械强度，在保证有高截留率的同时水通量有

大幅度的提高。本发明的工艺是把醋酸纤维素膜材

料复合在增强支撑体上。以增强的滤纸作支撑体，采

用分级沉淀法把表膜和支撑体复合在一起。这种增

强膜具有强度高、水通量大、截留率高和操作压力低

的优点。该膜可以用来浓缩脲酶及其他大分子物质，

也可用于各种乳液及细菌等微粒的截留和净化饮用

水。

<REC>

<申请号>=CN99117000.8

<名称>=特种水基乳白胶

<申请（专利权）人>=时德林

<发明（设计）人>=时德林;时剑青

<申请日>=1999.10.19

<地址>=201201上海市浦东新区王港镇小湾村张家宅19号

<摘要>=一种特种水基乳白胶,它包括聚乙烯醇、辛醇、过

硫酸铵、醋酸乙烯、碳酸氢钠和去离子水组成,其特征在于组分

中还含有特种添加剂,各配料按规定配比和下料程序进行加

温、搅拌、过滤工艺制成,特种水基乳白胶胶接范围有突破,能

将吸水性材料(如木材、纸品、皮革)与非吸水性材料(如各种金

属、玻璃、橡胶、石材)胶接,且固化速度快、成本低、无环境

污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510044923.8

<名称>=环保氨基降解树脂

<申请（专利权）人>=冯玉林

<发明（设计）人>=冯玉林

<申请日>=2005.10.13

<地址>=274419山东省菏泽市曹县青岗集乡中学校

<摘要>=本发明涉及到环保氨基树脂领域，以蜜胺、甲醛、

尿素为主要原料，添加甲醛清除剂、抗水剂、中和剂、聚乙烯

醇17－88，经加成缩聚反应，再经高温喷雾制成。产品广泛用

于制造降解塑料、快餐盒、包装袋及各种日用塑料制品。

<REC>

<申请号>=CN94114062.8

<名称>=氯丁胶水性防水涂料

<申请（专利权）人>=上海汇丽(集团)公司

<发明（设计）人>=袁大伟

<申请日>=1994.12.29

<地址>=201318上海市浦东周浦镇

<摘要>=本发明揭示了一种氯丁胶水性防水涂料。以80

～94％(重量百分比)氯丁橡胶和6～20％(重量百分

比)聚乙烯醇共混而得的稳定絮凝体为基料，不含沥

青。若加入适量的填料，表面活性剂，防霉剂，以及适

量的水，可构成低成本的单组分氯丁胶水性防水涂

料。若加入水性聚氯乙烯焦油涂料，可得到双组分的

氯丁胶水性防水涂料。本发明的氯丁胶水性防水涂

料抗拉强度可达2.41～4.46MPa，断裂延伸率可提高

到465～668％。

<REC>

<申请号>=CN96191020.8

<名称>=耐热水性优良的聚乙烯醇系纤维及其制法

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=佐野洋文;佐野友之;马屋原光郎;人见祥德;清水映;安藤由典;洲村弘志

<申请日>=1996.08.14

<地址>=日本冈山县

<摘要>=生产聚乙烯醇

系纤维时，将聚乙烯醇系聚合

物的溶液纺丝得到的纺丝原

丝进行拉伸，总拉伸倍数在15

倍以上，该纺丝原丝含有碳原

子个数6以上的脂肪族二醛的

缩醛化物作交联剂，其干热拉

伸后在温和的交联处理条件

下用酸进行交联处理，因此生

产纤维时交联剂基本上不被

拉伸时的热氧化，此外干热拉

伸时交联不扩散，而交联剂渗

透到纤维内部，不仅在纤维表面而且在纤维内部均充分交联，因

此得到高强度、高耐湿热性聚乙烯醇系纤维。

<REC>

<申请号>=CN94111001.X

<名称>=墙面玻璃瓷釉涂料

<申请（专利权）人>=舒俊强

<发明（设计）人>=舒俊强

<申请日>=1994.05.21

<地址>=411400湖南省湘乡市健康北路中南经济技术研究所

<摘要>=本发明涉及一种涂料组合物，所用原料基本上由

水、聚乙烯醇、乙二醇、乙酸铅、氧化镁、轻质碳酸钙、

滑石粉、荧光粉、荧光增白剂组成。它具有成本低、粘

结性强，耐污染性好，且可用水清洗受污染面不会发

霉变黄，耐洗刷、不老化，该涂料的涂层坚硬，涂膜质

感的细腻高雅，酷似瓷釉饰面，其施工简单、方便包装

和存贮及运输。本涂料适用于作为墙体表面装饰。

<REC>

<申请号>=CN98126247.3

<名称>=成膜组合物及由其构成的祛斑面膜

<申请（专利权）人>=杨波

<发明（设计）人>=杨波

<申请日>=1998.12.18

<地址>=832000新疆维吾尔自治区石河子新城医院

<摘要>=本发明涉及化妆品中的成膜组合物及由其构成

的祛斑面膜,成膜组合物含有如下组份:聚乙烯醇15—30份,阿

胶4—15份,羧甲基纤维素钠3—10份,聚醋酸乙烯5—25份。

祛斑面膜是在上述组合物中加入5—8份的中药组份,中药组份

由如下组份组成;白僵蚕5—15份,白芷5—15份,三奈3—12份,

五灵脂5—20份,白附子5—15份,石膏5—20份,滑石5—20份,

冰片0.2—1份。成膜组合物具有成膜快、所成膜通透性好、韧

性好、易剥离的优点,祛斑面膜具有祛斑快、疗效好的优点。

<REC>

<申请号>=CN87106204

<名称>=复合型柴油乳化剂配方

<申请（专利权）人>=自贡市鸿鹤化工总厂

<发明（设计）人>=李仲钊;王彦;詹作燊;张家鹏

<申请日>=1987.09.04

<地址>=四川省自贡市鸿鹤坝

<摘要>=本发明是一种柴油掺水乳化过程中使用的复合

型柴油乳化剂配方，含有山梨糖醇油酸脂(司本—

80)、聚氧乙烯山梨醇酐(吐温—80)、油酸、氢氧化钠、

聚乙烯醇和水。用本发明的配方制成的乳化柴油节

油率高，可达17.8～31％；成本低；热稳定性好；不腐

蚀设备；能减轻燃油废气对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN94110948.8

<名称>=搪釉钢化涂料

<申请（专利权）人>=王衡新

<发明（设计）人>=王衡新

<申请日>=1994.04.26

<地址>=411100湖南省湘潭市韶山西路黄花塘39号老干所院内

<摘要>=一种搪釉钢化涂料，它采用聚乙烯醇、碳酸钙、氢

氧化钙、氧化钾、三氧化二铝、氧化镁、滑石粉、十水四

硼酸钠、邻苯二钾酸二丁酯、乙二醇和水为主要原料，

经混合搅拌制成。本涂料有硬度高、耐洗刷性好、成

本低廉、无环境污染、装饰效果好等优点。涂料饰面

光洁如镜、细腻似玉、装饰效果高雅。适合用作建筑

墙体装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN89105908.3

<名称>=痛经宁膜的制备方法

<申请（专利权）人>=第二重型机器厂职工医院

<发明（设计）人>=周月芳;彭澍

<申请日>=1989.05.03

<地址>=四川省德阳市岷江西路

<摘要>=本发明公开了一种中药有效成份提取物与成膜

材料制成的片状外用膜剂：痛经宁膜的制备方法。其

特点是主药采用官桂、吴萸、当归、小茴、艾叶等按照

一定比例经蒸馏煎煮和乳香、没药、樟脑醇溶液组成

药液混合液，选用经乙醇处理的PVA与琼脂按配比

做成基质，将药液混合液和基质加适量甘油组成膜

浆，经保温搅拌除去气泡、注模、烘干、脱模质检包装

即得成品。

<REC>

<申请号>=CN200710135062.3

<名称>=外墙专用水泥漆

<申请（专利权）人>=苏华远

<发明（设计）人>=苏华远

<申请日>=2007.11.06

<地址>=221600江苏省沛县安国镇人民政府

<摘要>=本发明涉及一种外墙专用水泥漆，它是把膨润土用水浸泡后，然后加热到80度左右，加入聚

乙烯醇，继续加热搅拌，全部溶化后，保温半小时放出。待冷却后过滤。加入钛白粉、轻钙、

膨润土搅拌，研磨后加入苯丙乳液、乙二醇、磷酸三丁脂、颜料，搅拌后过100目筛，过滤

后即可。其涂抹平整，手感细腻，具有柔和的哑光效果；产品具有高耐久性，自洁性强，涂

层维护费用低的特点；产品的流平性佳，搞遮盖力，强附着力，抗菌防霉性能优良，对人体

无毒害。

<REC>

<申请号>=CN200410060109.0

<名称>=补胎液

<申请（专利权）人>=覃静杰

<发明（设计）人>=覃静杰

<申请日>=2004.06.25

<地址>=537319广西壮族自治区平南县马练瑶族乡石垌村六佐屯

<摘要>=本发明提供一种用于修补摩托车、小车、单车轮

胎的补胎液。本补胎液是由6－30％的聚乙烯醇，8－30％的橡

胶粒，2－10％的橡胶粉和60－80％的水组成。使用本发明的

补胎液进行补胎，具有粘合性好，操作方便，免用内胎，节约

了更换内胎的开支。轮胎用了本发明的补胎液进行补胎后，由

于补胎液是均匀分布在外胎内腔，当汽车在行驶过程中被硬物

扎破轮胎时，只要轮胎在转动，轮胎内的补胎液会自动将轮胎

被扎破的孔或裂缝粘补上，只要轮胎被扎破的孔或裂缝小于

6mm，胎内的补胎液就可以长期进行自动补胎，免除了到处找

补胎店的麻烦。

<REC>

<申请号>=CN89102638.X

<名称>=建筑用复合胶粉

<申请（专利权）人>=北京市建筑工程研究所

<发明（设计）人>=文殿琴

<申请日>=1989.04.29

<地址>=100039北京市复兴路34号

<摘要>=本发明公开了一种建筑用复合胶粉。它由水泥

熟料、硅砂、高分子化合物和无机填加材料等主要粉

状物组成，可用于粘结各种不同的陶瓷面砖与马赛克

等材料、具有耐候性、抗裂性和防水性。本发明制作

简单使用方便、材料来源广泛，成本低廉，可以有效地

提高施工进度和作业质量。

<REC>

<申请号>=CN93109612.X

<名称>=新型乳白胶制造工艺

<申请（专利权）人>=熊临卿

<发明（设计）人>=熊临卿

<申请日>=1993.08.08

<地址>=343000江西省吉安市第四职业高中(吉福路37号)

<摘要>=一种新型乳白胶制造工艺，它是用聚乙烯醇代替

醋酸乙烯为主要原料，通过缩醛化和一种特殊方法处

理后，再经过改性合成一种新型乳白胶。此法工艺简单，原料易得，它的造价只有聚醋酸

乙烯乳液的二分之一，制得的乳白胶粘接强度、固化

速度、耐水性和耐寒性均达到聚醋酸乙烯乳液的使用

要求。

<REC>

<申请号>=CN92106825.5

<名称>=用作耐洗坚硬衬布的胶料及其制造方法

<申请（专利权）人>=罗奇扬

<发明（设计）人>=罗奇扬

<申请日>=1992.01.31

<地址>=411100湖南省湘潭市城正街408号湘潭师范学院化学系

<摘要>=本发明涉及以聚乙烯醇为主要原料制成的胶料，

这种胶料用作耐洗坚硬衬布，特别是外衣和衬衣的内

衬物。胶料以聚乙烯醇为主要原料，在酸催化的条件

下与醛缩合到适当的缩合度，再与醋酸乙烯乳液聚

合，使其保留恰当的羟基和亚甲基，因而衬布与水既

有良好的亲合性，又不溶于水。可通过用胶料的浓度

和量调节衬布硬度，使用方便；胶料生产工艺简单，成

本低；制成的衬布坚硬，放入水中柔软，干后仍坚硬，

耐洗；使服装缝制方便，穿着舒适。

<REC>

<申请号>=CN00100364.X

<名称>=农作物种衣剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=曹晓茹;张汝齐

<发明（设计）人>=曹晓茹;张汝齐

<申请日>=2000.01.19

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南卜路南化大街

<摘要>=一种种衣剂,包括吡虫啉、多菌灵、乙二醇、植物

生长调节剂(CN－2)、聚乙烯醇、木质素磺酸钙、吐温－80、

正丁醇、警戒色以及水。以吡虫啉为主要成份,并选用多菌灵与

吡虫啉复配,具有低毒高效、病虫兼治的特点。本发明还提供一

种种衣剂的制作方法,采用一种新型的研磨设备,即高速匀化机,

使种衣剂的成品更细微,进而提高了分散、悬浮性。

<REC>

<申请号>=CN87104344.0

<名称>=速干防锈乳漆

<申请（专利权）人>=王松本

<发明（设计）人>=王松本

<申请日>=1987.06.22

<地址>=辽宁省大连市中山区鸣鹤街46号

<摘要>=一种速干防锈乳漆，用于金属表面，特别是用于

铸铁表面防锈的沥青乳化漆。它是由沥青、乳化剂、

固化剂、填加剂及水经过加工处理制得的无毒、无臭、

不易燃烧的乳化液，在常温下五分钟内可干固、硬化，

形成抗氧化耐腐蚀的紧韧、有光泽的漆膜。这样不仅

消除环境污染，又能大幅度地降低涂层的成本。

<REC>

<申请号>=CN86108746

<名称>=水溶液中重金属离子的胶除剂及制备法

<申请（专利权）人>=北京有色金属研究总院

<发明（设计）人>=梁为民;郑明生;杨桂芳;李爱先;娄树林;苏玉敏

<申请日>=1986.12.26

<地址>=北京市新街口外大街2号

<摘要>=一种以交联水不溶性聚乙烯醇黄原酸盐为主要

成份的组合物，还含有三硫代碳酸盐、氢氧化物、碳酸

盐。该组合物可脱除水溶液中重金属离子，其制法是

经强碱溶液浸泡过的交联水不溶性聚乙烯醇于20℃

～40℃在碱性水溶液中与CS<SUB>2</SUB>进行黄原酸化反应。

本组合物脱除重金属离子效力高，原料来源丰富，便

宜易得。它具有水不溶性淀粉黄原酸盐的高效扑集

能力和木屑黄原酸盐能洗脱、再生的性能，而避免了

它们的缺点，可节约大量优质淀粉和木材。

<REC>

<申请号>=CN92106095.5

<名称>=氧化锌版纸的一种湿法制造技术

<申请（专利权）人>=营口市氧化锌版纸厂

<发明（设计）人>=邢继铭;张翠琴

<申请日>=1992.03.14

<地址>=115003辽宁省营口市辽河大街三义兴里161-9号

<摘要>=氧化锌版纸的一种湿法制造技术，共六道工序。

预涂、背涂、氧化锌涂料组分分别是，乙醇、聚乙烯醇

缩丁醛和色素；水、聚乙烯醇和氯化钠；氧化锌、丙烯

酸清漆、醋酸丁酯和色素。用涂布机涂层(刮涂)。湿

处理，是在氧化锌涂层干燥后，水经水辊涂在纸基背

面，版纸含水1.5～5％。裁切包装，按要求规格裁

切、检查、包装。溶剂回收，干燥室排出的溶剂气体，

经冷凝回收、分离后循环使用。产品质量优于国家行

业标准ZB N47011-90。

<REC>

<申请号>=CN87101439.4

<名称>=实时全息记录介质

<申请（专利权）人>=北京工业学院

<发明（设计）人>=郎恒元;马春荣;于美文

<申请日>=1987.11.28

<地址>=北京市西郊白石桥路七号

<摘要>=实时全息记录介质广泛适用于全息显示，全息干

涉计量，全息光学元件和光学信息处理等领域。本介

质是由以丙烯酸系列有机化合物为基质，以有机叔胺

为引发剂，以亚甲蓝为增感剂及加入适量的添加剂组

成的光聚合物体系。将一定量的明胶溶液和聚乙烯

醇溶液与感光层组分均匀混合后涂布在片基上，降温

后将冷凝层的介质在净化的空气中吹干即制得本介

质。用He—Ne激光器进行曝光后，曝光后在室内

灯光下照射一段时间后就变得非常透明。

<REC>

<申请号>=CN90101265.3

<名称>=高效墙纸胶粉

<申请（专利权）人>=山东淄川新型建筑材料厂;中国建材科学研究院房建材料与混凝土研究所

<发明（设计）人>=陈孝昌;刘天存;唐厚勤

<申请日>=1990.03.14

<地址>=255100山东省淄川黄家铺北

<摘要>=一种水溶性建筑墙纸胶粉，它是以改性水溶性聚

乙烯醇、羧甲基纤维素、膨润土为主体，用常温水调和

成胶浆，用以粘贴各种墙纸，工艺简单，贮存期长，价

格便宜，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN91109039.8

<名称>=水溶性耐火防水涂料

<申请（专利权）人>=朱方伍;李信能;向见君

<发明（设计）人>=朱方伍;李信能;向见君

<申请日>=1991.09.14

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市新民路34号区公安厅大院8区7栋36号

<摘要>=本发明提供了一种水溶性耐火防水涂料，它不是

用沥青、橡胶系列为原料，而是采用普通的化工原料，

经溶解、降解，缩合、共聚反应而制得的水溶性耐火防

水涂料。该涂料防火防水，各项技术性能指标均达到或超

过现行的国标和轻工部的标准，而且成本比“二毡三

油”低20％，用途广。

<REC>

<申请号>=CN96104279.6

<名称>=一种建筑涂料的制造方法

<申请（专利权）人>=李春潮

<发明（设计）人>=李春潮

<申请日>=1996.04.12

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市东菜园村68号

<摘要>=本发明涉及一种建筑涂料的制造方法，它所使用

的填料中包含有用分子式为MgCO<SUB>3</SUB>·CaCO<SUB>3</SUB>的白云石经过煅

烧水化后得到的分子式为Mg(OH)<SUB>2</SUB>·Ca(OH)<SUB>2</SUB>的白云石灰，在

空气中和二氧化碳反应生成碳酸镁和碳酸钙，由于白云石灰的

胶凝性和气硬后的稳定性和较高的硬度，从而大大地提高了涂

料的耐水、耐洗刷、耐碱、耐候、抗冻融性和附着强度，减少

了涂料中胶粘剂的用量，降低了涂料的成本。

<REC>

<申请号>=CN85106319

<名称>=一种橡胶改性沥青乳液及其制造工艺

<申请（专利权）人>=兵器工业部第五三研究所

<发明（设计）人>=孙维钧;蒋文玲;张蕾;谢广顺

<申请日>=1985.08.06

<地址>=山东省济南市第一○八号信箱

<摘要>=本发明公开了一种橡胶改性沥青乳液配方及其

制造工艺。它是由(重量份数)沥青40-60、丁腈橡胶

1-20、软化剂机油1-10、乳化剂油酸钠0.5-5、胶

体保护剂聚乙烯醇0.2-3、消泡剂硅油0.01-5和水

60-90。制造工艺是橡胶和沥青分别溶解于同一种

有机溶剂中，对所制成的混合溶液在阴离子乳化剂

和胶体保护剂存在的条件下，温度不大于100℃共乳

化，制成稳定的黑色均匀粘稠液体。主要用作建筑防

水材料。

<REC>

<申请号>=CN89107611.5

<名称>=固体胶粘剂

<申请（专利权）人>=张福生;施成铎

<发明（设计）人>=张福生

<申请日>=1989.09.30

<地址>=辽宁省本溪市轻化工研究所117000

<摘要>=一种固体胶粘剂，是用聚乙烯醇缩丁醋，酚醛树

脂，环氧树脂和淀粉的混合胶体为胶粘剂，用硬脂酸，

月桂酸，氢氧化钠和氢氧化钾混合后的生成物为成型

剂和表面活性剂，用乙醇和丙酮为溶剂，另外还加入

碳酸钙、甘油、聚乙二醇和山梨醇，从而使本发明的固

体胶粘剂具有粘结力强，耐水性好，固化速度快，保存

期长和适用性广等特点，不仅适于粘结纸张，木材和

织物，还适于粘结玻璃，陶瓷和金属。

<REC>

<申请号>=CN91107481.3

<名称>=脱模式玻璃钢字体制造工艺

<申请（专利权）人>=汪毅忠;汪诚忠

<发明（设计）人>=汪毅忠;汪诚忠

<申请日>=1991.08.29

<地址>=201318上海市周浦镇公元新村30楼203室

<摘要>=一种脱模式玻璃钢广告、照牌用字体制造工艺，

在石膏制成的凹模内，用玻璃纤维和树脂制作字体，

脱模后的字表面作真空镀膜处理，使其产生具有金属

质感的金黄色、银白色、古铜色等色彩，可完全取替铜

字、不锈钢字的装饰效果，具有制作简单、速度快、成

本低、寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN87107144.4

<名称>=医用不粘纱布及制造方法

<申请（专利权）人>=铁汉

<发明（设计）人>=铁汉;铁毅;铁萍;铁莉

<申请日>=1987.10.29

<地址>=北京市劲松一区111栋3门302

<摘要>=一种医用不粘纱布，由普通脱脂纱布经防粘剂处

理而成，防粘剂主要成份为二甲基羟基硅油乳液，配

以一定量的聚乙烯醇和少量磺化蓖麻油制成水乳液，

将普通脱脂纱布经这种防粘剂上浆干燥后制得在生

理上惰性并具有防粘效果的外伤纱布。和普通脱脂

纱布相比可防止与创面粘连减轻伤员痛苦，和复合敷

料相比，又具有降低成本加工简单的特点，既适于无

菌伤口，又适于感染性伤口，具有广泛适用性。

<REC>

<申请号>=CN200610046900.5

<名称>=一种衣物防水液的制作方法

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=王子健

<申请日>=2006.06.15

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=一种衣物防水液的制作方法，涉及一种防水液的

制作方法，该方法以石蜡、聚乙烯醇为原料，酒精为溶剂，其

制作过程为：将石蜡、聚乙烯醇与酒精按质量比1∶0.5∶3～7

混合配制溶液，该溶液即为衣物防水液。在使用时，将清洁、

干燥的衣物侵入上述溶液中，浸泡3分钟，取出晾干即可。本

发明可适用于任何普通衣物，其生产工艺简单、成本低，处理

后的衣物防水效果好。

<REC>

<申请号>=CN96117505.2

<名称>=水性珠光丝绸光泽幻彩涂料

<申请（专利权）人>=刘卫平

<发明（设计）人>=刘卫平

<申请日>=1996.03.29

<地址>=610081四川省成都市张家巷建筑公司子弟小学内

<摘要>=本发明公开了一种水性珠光丝绸光泽幻彩涂料，

采用如下的组成构成：聚乙烯醇0.8～1.2，珠光粉0.8～1.2，钛

白粉0.1～0.3，及适量乙二醇和磷酸三丁酯。用作喷涂幻彩效

果内室壁面的面料。本发明产品不含苯类溶剂，无毒、易喷涂、

耐擦洗，单位重量喷涂面积大，所喷壁面具有独到的珠光丝绸光

泽幻彩效果。

<REC>

<申请号>=CN90105495.X

<名称>=建筑仿瓷装饰内墙涂料及制造方法

<申请（专利权）人>=湖南省益阳县建筑仿瓷装饰材料厂

<发明（设计）人>=鲁良学;何况;尹国斌;郭晋宣;龚国群

<申请日>=1990.07.09

<地址>=湖南省益阳县赫山镇青年路

<摘要>=本发明涉及一种建筑仿瓷装饰内墙涂料及其制

造方法，涂料是以方解石粉作基料，与配制而成的胶

粘剂及桐油等，经充分搅拌混合而成，这种仿瓷装饰

涂料具有：粘结强度大，材质洁白光滑，不易附着灰

尘，对表面附着的污物可以进行冲洗和抹除，防水性

能好，不脱皮，不裂口，抗老化，无反光，无气味，无毒

性，使用寿命长，同时还具有价格便宜、操作简便、性

能可靠等优点，实为理想的室内装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN94111826.6

<名称>=多彩钢化中涂涂料及其生方法

<申请（专利权）人>=刘育明

<发明（设计）人>=刘育明

<申请日>=1994.07.04

<地址>=621000四川省绵阳市高新技术开发区四号路口涂料厂

<摘要>=本发明涉及一种多彩钢化中涂涂料及其生产方

法，其特点是，这种涂料主要由聚乙烯醇、邻苯二甲酸

二丁酯(或乙二醇)，六偏磷酸钠、立德粉、钛白粉、氢

氧化钙、水及磷酸三丁酯、增白剂、苯丙乳液等物质组

成，其生产方法主要是聚乙烯醇溶解后与邻苯二甲酸

二丁酯(或乙二醇)在反应锅中充分反应后再加入其

余原料并搅拌均匀最后加入苯丙乳液即得成本低廉

的成品。

<REC>

<申请号>=CN87107494.X

<名称>=石英玻璃管喷涂复合涂料的方法

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局建筑材料科学研究院石英玻璃研究所

<发明（设计）人>=罗铁庄

<申请日>=1987.11.04

<地址>=北京市朝阳区管庄

<摘要>=本发明是在石英玻璃管外表面喷涂耐高温保护

膜的方法。该保护膜是以高纯碳化硅和高纯氧化铝

为主要成分，经磨细后调成料浆，喷涂到石英玻璃管

的外表面，然后烧结而成，这种管子可直接在1300℃

下连续使用100小时不变形，并可短时间在1500℃

下使用，是半导体工业理想的扩散管。

<REC>

<申请号>=CN03130367.6

<名称>=自行车内胎止漏液及制作方法

<申请（专利权）人>=吕春平

<发明（设计）人>=吕春平

<申请日>=2003.07.04

<地址>=300010天津市河北区远洋大厦A座1417

<摘要>=本发明是自行车内胎止漏液及制作方法。其配方

采用的原料为硫酸铜、聚乙烯醇、稀土、增胶粉、软木粉、纯

净水，将纯净水放入容器中加热，投入聚乙烯醇后加热，依次

投入增胶粉、稀土、软木粉和硫酸铜，在保持温度的状态下充

分搅拌。搅拌结束后待料液自然冷却即可密封装罐。使用时将

装有料液的密封罐从车胎的气门嘴注入料液，当轮胎稍有漏气

或被扎时，料液可在瞬间涌入裂缝或小孔，将其填满自动修补

轮胎。本发明配方设计合理，制作简单，成本低，使用方便，

自补迅速牢固，不腐蚀轮胎和金属轮辋，且不影响正常补胎，

广泛的应用于自行车、人力车、三轮车的内胎，无需拆卸车内

胎，即可迅速补漏洞，起到有漏补漏，无漏防漏的双重作用。

<REC>

<申请号>=CN97107986.2

<名称>=新型乳白胶

<申请（专利权）人>=熊临卿

<发明（设计）人>=熊临卿

<申请日>=1997.03.16

<地址>=343000江西省吉安市吉福路37号吉安市第四职业高中

<摘要>=本发明属于一种新型乳白胶和它的生产技术。本

技术以高缩醛、高粘度、高粘性的聚乙烯醇缩甲醛为基料，在

常温下加入适量的添加剂，使其合成一种强力、耐水、抗冻的

新型乳白胶，各项指标均达到或接近于聚醋酸乙烯乳液的水平，

成本只有它的二分之一。

<REC>

<申请号>=CN91111288.X

<名称>=交联型建筑涂料

<申请（专利权）人>=铁道部第十六局一处新联涂料厂

<发明（设计）人>=孙立朝;康立春;陈开明;张广东;朱志德;孙正哲

<申请日>=1991.12.05

<地址>=101300北京市顺义

<摘要>=本发明属于建筑涂料类。本交联建筑涂料，其主

要化学组成有聚乙烯醇、轻质碳酸钙、助剂、填料、交

联剂等。将称量好4％的聚乙烯醇的水溶液投入搪

瓷罐升温制成粘接剂，在搅拌中加入交联剂进行改性

与交联，加入消泡剂、轻质碳酸钙、滑石粉，再加入六

偏磷酸钠液，经研磨、过筛制成涂料。该涂料适用于

工业建筑、民用住宅、学校、商店、楼堂馆所以及各式

新旧建筑物内外墙面涂饰。

<REC>

<申请号>=CN93100886.7

<名称>=光学塑料镀铬码盘的制造方法及其码盘

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械研究所;吉林大学

<发明（设计）人>=金轸裕;李英俊;汪国孝;吴国良

<申请日>=1993.01.12

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街112号

<摘要>=光学塑料码盘的制造方法及其码盘，是以光学塑

料做码盘基板，在其上采用不需要加温操作的虫胶镀

铬工艺或聚乙烯醇镀铬工艺，制造铬码盘或光栅盘。光学塑料镀铬码盘，具有重量轻，抗振动冲击性

能好，不易破碎和崩边，价格便宜，适于在恶劣环境下

应用，特别是在较低位数码盘或光栅盘范围内，有着

广泛的应用前途。

<REC>

<申请号>=CN02115955.6

<名称>=一种生物全降解包装膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=郑正炯;汤家芳

<申请日>=2002.06.10

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=一种生物全降解包装膜,将魔芋精粉用α－淀粉

酶酶解制成水溶胶,所得水溶胶用醋酸酐酯化,制成魔芋精粉中

的魔芋葡甘聚糖的部分羟基被封闭的胶,再加入增塑剂制得魔

芋精粉胶液;然后将魔芋精粉胶液和聚乙烯醇胶液共混合,再

用双功能试剂制成均相交联胶,流延机上烘干成膜即可得到所

需包装膜。本发明所得包装膜具有一定的耐水性、耐酸碱性和

足够的强度,而且废弃后可以被环境中的微生物完全分解成二

氧化碳和水。

<REC>

<申请号>=CN94101202.6

<名称>=建筑用墙面涂料

<申请（专利权）人>=渭南市科技开发中心专利技术应用研究所

<发明（设计）人>=贾发林;郭小刚

<申请日>=1994.01.26

<地址>=714000陕西省渭南市民生街北段

<摘要>=一种建筑用墙面涂料，其配比(重量)为，水：100

份，聚乙烯醇：6份，盐酸：0.2份，甲醛：0.5份，氢氧化

钠：0.4份，邻苯二甲酸二丁酯：0.3份，聚酰胺：3—5

份，熟石灰：130—150份，六偏磷酸钠：0.3份，荧光增

白剂：0.15份，群青：0.1—0.15份。这种涂料在硬度、

粘结力、耐水性、耐干擦、耐温擦等方面都明显优于仿

瓷涂料，是仿瓷涂料的新型替代涂料。

<REC>

<申请号>=CN98103016.5

<名称>=混凝土界面处理剂及制备方法

<申请（专利权）人>=李金生

<发明（设计）人>=李金生;李环宇

<申请日>=1998.07.15

<地址>=100074北京市丰台区云岗镇南里4排1号云岗镇南里商店

<摘要>=本发明涉及一种混凝土界面处理剂及制备方法,

它由聚乙烯醇与甲醛在酸性条件下进行缩醛反应经激化在

pH=4—5时与尿素进行游离甲醛处理,使缩醛胶团和脲醛树脂

共溶于水中形成透明胶液,再在pH=8—9条件下加入苯丙乳液,

经搅拌制成乳白色的界面处理剂,该界面处理剂可用于混凝

土、石膏、纸张、纤维织面界面的粘结,也可与沙石、水泥混合,

用于磁砖、马赛克的粘结,该方法制备的产品可消除游离甲醛对

人体的危害和环境的污染,并提高了粘结力和斥水性以及施工

性能。

<REC>

<申请号>=CN88109209.6

<名称>=制取嵌入有戊二醛的乙烯醇与乙酸乙烯酯共聚物的方法

<申请（专利权）人>=阿纳托利·雅科夫列维奇·索罗金;瓦莲京娜·阿列谢耶夫娜·库兹涅佐娃;马克·叶杜阿尔多维奇·罗森贝格;彼得·普罗科菲耶维奇·杰尼先科;阿尔图尔·瓦西里耶维奇·拉克;阿诺尔德·阿拉莫维奇·阿达米安;伊拉·加拉菲耶维奇·吉拉穆坚诺夫;维塔雷·亚历山德罗维奇·希尔科;安德列·康斯坦丁诺维奇·列夫斯科伊;康斯坦丁·米哈伊络维奇·利西岑

<发明（设计）人>=阿纳托利·雅科夫列维奇·索罗金;瓦莲京娜·阿列谢耶夫娜·库兹涅佐娃;马克·叶杜阿尔多维奇·罗森贝格;彼得·普罗科菲耶维奇·杰尼先科;阿尔图尔·瓦西里耶维奇·拉克;阿诺尔德·阿拉莫维奇·阿达米安;伊拉·加拉菲耶维奇·吉拉穆坚诺夫;维塔雷·亚历山德罗维奇·希尔科;安德列·康斯坦丁诺维奇·列夫斯科伊;康斯坦丁·米哈伊络维奇·利西岑

<申请日>=1988.12.12

<地址>=苏联列宁格勒

<摘要>=制取新物质——嵌入有戊二醛的乙烯醇与乙酸

乙烯酯共聚物的方法，该共聚物具有如下结构式：

<IMG SRC="88109209.6_AB_0.TIF" WIDTH=616 HEIGHT=317>此处

<IMG SRC="88109209.6_ab_1.TIF" WIDTH=545 Height=61>

该方法是将含有不大于20％(摩尔)乙酸基的聚乙烯

醇水溶液与戊二醛按1000摩尔聚乙烯醇对8-40摩尔

戊二醛的比例混合。在15-80℃和在不加搅拌的静止

条件下进行混合，随后添加无机酸至pH1-3。在非

脱水介质中将所形成的含有目的产物的水凝胶状反

应产物磨碎。得到悬浮液，从其中分离出磨碎的水凝

胶，随后将水凝胶用水、极性溶剂处理并将其干燥。

<REC>

<申请号>=CN92112324.8

<名称>=胶印双面透视夹层玻璃及制造方法

<申请（专利权）人>=陈世华

<发明（设计）人>=陈世华

<申请日>=1992.10.23

<地址>=519015广东省珠海市吉大园林路工业厂房C1(珠海经济特区兴业安全玻璃股份有限公司

<摘要>=一种胶印双面透视夹层玻璃及制造方法，其特征

在于在经过预处理的玻璃一面进行胶版印刷后，将聚

乙烯醇缩丁醛薄膜置于画面与另一玻璃之间，合片后

在真空下预粘合，最后经高压热合而成，采用上述方

法生产的胶印双面透视夹层玻璃，不仅安全防震，而

且画面清晰度高(精度可达95％)、画层薄而鲜艳透

明，产品具有优良的双面透视功能，且生产流程简单、

工艺合理的优点，是一种装饰性能极佳、用途很广的

双面透视夹层安全玻璃。

<REC>

<申请号>=CN97118301.5

<名称>=轮胎全方位自补防泄剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=乐玉东

<发明（设计）人>=乐玉东

<申请日>=1997.09.02

<地址>=364400福建省漳平市桂林街道城南居委会

<摘要>=本发明涉及一种轮胎全方位自补防泄剂及其制

备方法。这种能在－45～130℃范围内高效持久地对轮胎全方

位自补防泄剂的制法是将一定量的聚乙烯醇、纸纤维、铁红、

硅灰石粉、碳酸钙粉、硫酸铜、氯化钙、苯甲酸(钠)、水乃至

乙二醇、橡胶粒、羧甲基纤维素等组分经溶化、过滤、冷却、

拌和等工序而成。它具有适用温度广、自补迅速牢固、保护膜

层韧性好、载带流体备用期长、综合成本低等优点,适于各种载

重车辆与轻便车辆的充气内胎或无内胎轮胎直径10mm以下刺

磨孔隙的密封。

<REC>

<申请号>=CN02115776.6

<名称>=淀粉生物全降解薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉金宝生物环保科技有限公司

<发明（设计）人>=涂建;刘永平;马辉文;方墉

<申请日>=2002.04.28

<地址>=430015湖北省武汉市江汉区台北路210－1号2楼4号

<摘要>=一种淀粉生物全降解薄膜及其制备方法。该薄膜

按重量由5～70％的淀粉多糖水解产物、0.2～3％的天然胶水解

产物、18～85％的聚乙烯醇、0.2～0.3％的交联剂以及8～14％

的水份组成。其制备方法包括如下步骤：1)按比例将淀粉多糖、

天然胶和水混匀，加入适量多糖酶进行水解，得到多糖水溶胶

液；2)将聚乙烯醇和适量的水混合，水浴溶解，得到聚乙烯醇

水溶胶液；3)上述将多糖水溶胶液和聚乙烯醇水溶胶液混匀，

加入适量交联剂混炼，形成混合溶胶；4)将上述混合溶胶通过

干法流涎成膜，再经过干燥、拉伸和热定型处理，使其最终含

水量为膜重量的8～14％即可。该薄膜既具有化学塑料薄膜的

各种优良性能，又能被土壤中的微生物完全分解快速吸收，同

时其制作成本极为低廉。

<REC>

<申请号>=CN97106430.X

<名称>=一种远红外粘合剂及制备方法

<申请（专利权）人>=唐文宪

<发明（设计）人>=唐文宪

<申请日>=1997.05.23

<地址>=200129上海市浦东新区浦东大道2639弄5号501室

<摘要>=本发明涉及一种远红外粘合剂及制备方法,其特

征在于:由远红外陶瓷粉5～50%(按重量百分比)和聚乙烯醇缩

醛物50～95%(按重量百分比)在低于200℃的温度下搅拌,本发

明的优点是能使远红外陶瓷粉在聚乙烯醇缩醛物的混合作用

下极大地提高远红外陶瓷粉的远红外辐射能,对纺织物的附着

力强。

<REC>

<申请号>=CN91101679.1

<名称>=一种负性感光印刷版及其制法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=曹维孝;王仁祥;冯新德

<申请日>=1991.03.21

<地址>=100871北京市海淀区中关村北京大学

<摘要>=本发明涉及一种负性感光印刷版及其制法。所

述的印刷版由底板和感光涂层组成。感光涂层的主

要成分是取代二苯胺重氮盐或其复盐与醛或与取代

芒香醚缩合形成的感光重氮树脂。将该树脂的水溶

液涂于印刷用的底板上，即可制成所要求的印刷版。

于此板上附一有文字图像的照相底片，再于其上压一

玻璃板，经日光或紫外光曝光，用水显影，则可成为有

清晰文字图像的胶印印刷版。

<REC>

<申请号>=CN93111413.6

<名称>=耐擦洗、仿瓷涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=周浪平

<发明（设计）人>=周浪平

<申请日>=1993.05.18

<地址>=415003湖南省常德市武陵区庆丰居委会11组3号(原刘家坪居委会24组517号)

<摘要>=一种耐擦洗、仿瓷涂料及其生产方法，把聚乙烯

醇经半缩醛反应，进行氨化处理，制成胶料后，再加入

氧化钙粉等填料，颜料和助剂，搅拌均匀即得成品。

具有工艺方法简单，产品价格低廉，涂、刮在新老墙壁

上，涂膜光滑细腻，表面光滑美观，耐水洗而不脱粉等

特点。是中小城市和农村广大用户适用的内墙装饰

涂料，市场前景很好。

<REC>

<申请号>=CN97104771.5

<名称>=喷涂型、可剥性透明荧光色膜

<申请（专利权）人>=钱达

<发明（设计）人>=钱巨盛;钱立;钱达

<申请日>=1997.04.13

<地址>=071051河北省保定市七一中路137号

<摘要>=喷涂型、可剥性透明荧光色膜属于化工领域，装

饰涂料，是由塑胶、溶剂、色素组成色胶内容液，通过密封阀门

按比例充灌喷射剂，使用时雾化喷涂干后成可剥性色膜。专用

在玻璃装饰上，如商场、厅堂、家庭即有透明色光映照又显示

荧光效果，并可通过背面托白，托银后成为反射型即时贴。专用

在汽车上成为直接喷膜型有暗色荧光的遮阳膜。并可代替蓝玻

璃，在无色玻璃上喷成蓝膜，可以夏季遮光，冬季采光。本发明是

即时贴和汽车遮阳膜的更新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN89105857.5

<名称>=高分子复合絮凝剂的生产方法

<申请（专利权）人>=杨衡

<发明（设计）人>=杨衡

<申请日>=1989.02.04

<地址>=四川省泸州市中区太安泸县分水化工厂

<摘要>=本发明涉及一种高分子复合絮凝剂的生产方法，

它是以聚合铝、聚合铁为混凝剂，聚乙烯醇，为絮凝剂

活性剂，巯基三嗪为重金属的沉淀剂，再通过人工强

制加成手段，复合成高分子复合絮凝剂，该产品主要

用于自来水和污废水净化处理，在净化过程中，发生

电化学反应，凝聚、吸附、架桥絮凝、沉淀等物理化学

过程，从而达到净化水的目的，能有效地净化浊度高

达60公斤泥沙/米<SUP>3</SUP>的矫原水，pH范围广，用量少、

无毒、成本低、操作简便、效果好等诸多优点。

<REC>

<申请号>=CN200410098398.3

<名称>=偏振薄膜的制造方法、偏振片的制造方法以及光学层叠体的制造方法

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社

<发明（设计）人>=网谷圭二;藤本清二;松元浩二;山根尚德

<申请日>=2004.12.09

<地址>=日本国东京

<摘要>=一种偏振薄膜的制造方法，使聚乙烯醇类薄膜吸

附碘并取向之后实施硼酸处理，其中在碘化物的水溶液中对该

经硼酸处理的聚乙烯醇类薄膜进行浸渍处理，该水溶液是相对

于100重量份水而溶解有28～50重量份碘化钾等碘化物的溶

液。在得到的偏振薄膜的至少一面上贴合保护薄膜，就可得到

偏振片。本发明提供可以进行更为中性的黑色显示的偏振薄膜

的制造方法、偏振片的制造方法以及光学层叠体的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN02120922.7

<名称>=无硅胶体电解液

<申请（专利权）人>=郑洁洪

<发明（设计）人>=任世渊;郑洁洪

<申请日>=2002.06.05

<地址>=611330四川省大邑县晋原镇公园坝街北端A幢7单元2楼1号

<摘要>=本发明涉及一种蓄电池用电解液,特别涉及一种无

硅胶体电解液。本发明包括消泡剂、分散剂、稳定剂和硫酸,其

特征在于采用的凝胶剂为:聚乙烯二醇、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、

聚乙烯醚或脂肪醇。本发明利用高分子聚合物具有很强的凝胶性,

并利用这些物质分子中同时存在着对吸附剂有强烈的亲和性、对

分散介质有很好的相溶性形成稳定的胶体,利用分散剂使有效成

份分散到介质中,使得本发明的电解液为胶体状且其中不含硅元

素,内阻很小,内耗小,输出电流大,寿命长。

<REC>

<申请号>=CN85103616

<名称>=一种全息实时记录介质特别是金属实时记录干版的制作方法

<申请（专利权）人>=北京邮电学院

<发明（设计）人>=傅子平;徐大雄;张菊芹

<申请日>=1985.05.18

<地址>=北京海淀区学院路

<摘要>=本发明是关于一种光交联型的全息实时记录介

质特别是一种全息记录干版的制作方法。其感光乳

剂是以重铬酸铵聚乙烯醇感光树脂为基本成分并辅

添四种助剂。为利于保存，感光乳剂在配制前分成组

份各异的甲、乙两种液体。按照本发明的工艺和配方

要求，将配好的感光乳剂涂布在经过预处理、具有导

电层的或一般平版玻璃上，就可以制成这种干版，其

特点是能够实时显影；原位用热或光定影；分光感度

和分辨率同重铬酸盐明胶不相上下；用它记录的全

息图还具有耐高温、耐潮湿和不发霉的优点。

<REC>

<申请号>=CN95106735.4

<名称>=水性仿壁纸云幻涂料的技术配方及其工艺方法

<申请（专利权）人>=上海新丽建材研究所

<发明（设计）人>=卢水官;黄仕彬;卢铎

<申请日>=1995.06.21

<地址>=200233上海市中山西路1525号418室

<摘要>=一种水性仿壁纸云幻涂料的技术配方及其工艺

方法是：取聚乙烯醇0.5-1kg加入7-12kg水中搅

拌，加热完全溶解，过滤，加入成膜助剂10-20kg反

应10-15分钟，继续搅拌加钛白粉1-2kg，再高速

搅拌10分钟，用碳酸三丁酯消泡过滤即制成白色成

品，加入色浆即成彩色成品。在上述彩色成品上喷上

1-2遍面涂，即可获得本发明的涂料。该涂料具有

防毒，防燃烧，耐水性强，似高档壁纸的特点。

<REC>

<申请号>=CN87107446

<名称>=含农药复合肥料颗粒制剂及其制备方法和装置

<申请（专利权）人>=沈阳市教育学院

<发明（设计）人>=程云鹏;刘春林;叶兆兰

<申请日>=1987.12.10

<地址>=辽宁省沈阳市和平区南京街七段一里一号

<摘要>=本发明涉及一种含农药复合肥料颗粒制剂及其

制备方法和装置。该颗粒制剂兼有农药颗粒制剂和

复合颗粒制剂的特性。它是将一定重量百分比的氮

肥、磷肥、钾肥经粉碎后与农药一起加入混合机，混

合均匀再进入造粒机，与定量喷入的改性聚乙烯醇缩

甲醛胶液相遇，在不断滚动的情况下形成颗粒状，然

后再进入振动式干燥机进行干燥，经筛分、冷却即制

得含农药复合肥料颗粒制剂。其制备方法简单，工艺

流程短，可降低生产成本和使用成本。

<REC>

<申请号>=CN93112117.5

<名称>=一种改性脲醛树脂及其生产工艺

<申请（专利权）人>=山东省鱼台县合成胶厂

<发明（设计）人>=张锋

<申请日>=1993.08.20

<地址>=272300山东省鱼台县城鱼新二路西首

<摘要>=一种改性脲醛树脂，是在一个釜外循环的装置

中，以甲酸为催化剂，在高甲醛摩尔比下缩合，以半缩

醛化聚乙烯醇为改性剂，并填加有过硫酸盐-CMC

消醛调节剂和硅酸钠，缩合后的树脂胶，以快速减压

蒸馏脱水制成脲醛树脂胶。其固含量在58％以上，

胶中游离甲醛含量低于0.3％，产品初粘强度和粘合

强度高，贮存期在三个月以上。

<REC>

<申请号>=CN200610053080.2

<名称>=一种内墙环保防水腻子

<申请（专利权）人>=浙江中成建工集团有限公司

<发明（设计）人>=董利华;吴志枉;宋国台;董育健

<申请日>=2006.08.18

<地址>=310003浙江省杭州市岳家湾路28号金鹿雅园1－201室

<摘要>=本发明涉及一种内墙环保防水腻子，包括基料和粉料，基料和粉料的重量配比是：基料1份、粉料5－8份；其中基料主要包括改性聚乙烯醇、纤维素溶液和水，其重量配比是：改性聚乙烯醇40－50份、纤维素溶液40－50份，水5－10份；粉料主要包括白水泥和复合体质填料，其重量配比是：白水泥15－30份，复合体质填料50－70份。本发明有益的效果：1.不含甲醛与挥发性有机化合物。2.与基材有良好的粘结能力，同时又能保证与涂料之间的良好结合，是涂料与墙面之间理想的薄层界面材料。3.强度高。4.耐水性能好。5.易于打磨。6.腻子本身防开裂效果好。7.批刮方便，提高施工效率。8.腻子层均匀致密，可节约涂料并增加涂料的遮盖力、丰满度及流平性。

<REC>

<申请号>=CN92101093.1

<名称>=聚乙烯醇缩甲醛胶的制备工艺

<申请（专利权）人>=天津市工农联盟清洗剂厂

<发明（设计）人>=曹玉珀;魏汝宗

<申请日>=1992.02.27

<地址>=300381天津市西郊区工农联盟农牧场

<摘要>=一种聚乙烯醇缩甲醛胶的制备工艺。主要特征

是在缩醛化反应初期提高温度至95℃以上，令其在

25分钟内快速反应，生成沉淀并出现胶条，加入

NaOH中止反应，除去含游离醛的水，并洗涤胶条。

注入新水再次升温至45℃以上使胶液二次脱水沉

淀，去除含游离醛的水并加新水搅拌均匀。本方法生

产周期短，能源消耗少，产品成本低，而且用此工艺制

备的成品中可使游离醛含量降低至0.01％以下，对

人体无损害作用，且性能优越，保存期长。

<REC>

<申请号>=CN98801482.3

<名称>=聚乙烯醇类阻燃纤维

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=稻田真也;佐藤政弘;吉持驶视;大森昭夫;德永勋;洼津彰;西山正一;佐野友之

<申请日>=1998.10.01

<地址>=日本冈山县

<摘要>=把乙烯醇类聚合物与卤代乙烯类聚合物溶于以

二甲基亚砜为代表的通用有机溶剂中,得到乙烯醇类聚合物溶

液中存在粒径为1～50μm的卤代乙烯类聚合物溶液之纺丝原

液,把此纺丝原液于由甲醇等固化溶剂与所述有机溶剂所构成

的低温固化浴中进行纺丝、萃取、干燥、干热牵伸、根据需要

施以热收缩或进一步缩醛化等而得到纤维。由此方法得到形成

了乙烯醇类聚合物为海相、卤代乙烯聚合物为0.1～3μm的岛

相,和乙烯醇类聚合物结晶度为65～85%的纤维。本发明的聚乙

烯醇类阻燃纤维在作为衣料、生产资料、生活资料等方面是有

用的,它的生产成本低且纺丝稳定性与热水中的尺寸稳定性优

异。

<REC>

<申请号>=CN88101165.7

<名称>=防锈乳化液

<申请（专利权）人>=上海工业大学

<发明（设计）人>=骆文燕;卢竹菁

<申请日>=1988.03.01

<地址>=上海市延长路149号

<摘要>=本发明属于化工和机械领域的防锈技术。通常

经磷化后的钢铁制品零件多数采用喷漆、浸油、钝化

液进行防锈。本品则与之不同，它含有防锈剂、乳化

剂、助熔剂等多种成份，由高分子溶液作为成膜剂以

水为稀释剂，形成一个稳定的乳液体系。pH值约等

于8。与油性防锈剂相比，本品自干快，不留油渍，不

污染零件，零件浸此液后在室内存放一年以上不生

锈。能源节省25％，成本下降40％。

<REC>

<申请号>=CN93106927.0

<名称>=无汞电池浆层纸

<申请（专利权）人>=安阳电池厂

<发明（设计）人>=周智;杨家福;吴海红;李立军;陈沅华

<申请日>=1993.06.12

<地址>=455000河南省安阳市红旗路北段

<摘要>=无汞浆层纸主要是采用了多种高分子材料按照

特定比例并加入微量缓蚀剂混合配制而成浆料涂于

K8电缆纸上而制成。经试验由其制作电池其性能

完全符合GB7112—86标准，达到了同类含汞电池

的水平，消除了原废旧电池中的汞给人类和环境带来

的危害。

<REC>

<申请号>=CN89101562.0

<名称>=聚烯烃和尼龙/聚乙烯醇共混物的层状制品

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=维诺德孔马尔·梅拉

<申请日>=1989.03.17

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种对含氧溶剂和烃化合物具有良好阻隔性的

层状制品，它是将一种聚烯烃与约2-39％尼龙/聚

乙烯醇组分的熔融共混物共混而制备的，共混时用烷

羧基取代的聚烯烃作相容剂。

<REC>

<申请号>=CN88107034.3

<名称>=改性丙烯酸酯树脂乳液色浆

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.10.09

<地址>=天津市成都市道成康里1幢101室

<摘要>=改性丙烯酸酯树脂乳液色浆，它属于织物印染用

色料。本产品以脱水污泥、滑石粉、轻钙为填充剂，以

至德粉、钛白粉为增白剂，以改性聚乙烯醇缩甲醛、改

性丙烯酸酯树脂乳液为分散介质，以颜料为染色剂配

制成的。它具有着色力强、耐光照、耐水洗、色泽鲜

艳、色谱齐全等优点，可用于各种纤维和织物及纸张

的印染，还可用于建筑装饰，其施工简单，效果优异，

而其成本仅为同类产品的50％。

<REC>

<申请号>=CN02126628.X

<名称>=高强聚乙烯醇纤维制备热塑性非金属防弹复合材料的方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=徐僖;徐闻;周国泰;施楣梧;黄平;张建春;范英;杨廷欣;王彤;许瑞

<申请日>=1999.04.01

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种高强聚乙烯醇(PVA)纤维制备热塑性非金属

防弹复合材料的方法。将高强PVA纤维制成无纬布和平纹布

两种形式，选择PE、PU、EVA、PVB等热塑性树脂，与芳族

聚酰胺纤维复合组成不同的结构，于130－190℃、10－30分

钟压制成层压防弹板。面积为15×15cm<SUP>2</SUP>，面密度为9.3kg/m<SUP>2</SUP>的靶板，全PVA纤维复合材料，可防弹速380m/s；芳族聚酰胺纤维用量不超过30％，可防弹速420m/s；芳族聚酰胺纤维用量不超过50％，可防弹速460m/s，使用五四手枪，51式铅芯弹，5米距离射击。

<REC>

<申请号>=CN200410022685.6

<名称>=天然高分子聚合物改性纤维及长丝的生产方法

<申请（专利权）人>=丰纪述

<发明（设计）人>=丰纪述

<申请日>=2004.06.03

<地址>=614000四川省乐山市新纪元小区6幢1单元2楼1号

<摘要>=一种天然高分子聚合物改性纤维及长丝的生产

方法，在制得纺丝原液之后，将纺丝原液纺制为丝，其特征是

所述纺丝原液按以下方式制作：(1)由丙烯酸与丙烯酰铵进行反

应，得到聚(丙烯酸——丙烯酰铵)共聚物P(AA/AAM)；再将该

聚(丙烯酸——丙烯酰铵)共聚物P(AA/AAM)与聚乙烯醇PVA

共聚反应，得到聚乙烯醇——聚(丙烯酸/丙烯酰胺)嵌段共聚物

PVA－P(AA/AAM)；(2)将所得到的聚乙烯醇——聚(丙烯酸/

丙烯酰胺)嵌段共聚物PVA－P(AA/AAM)与天然高分子聚合物

共混或共聚，得到纺丝原液。本发明方法所得纺丝原液的稳定

性和相容性较好，纺出的丝模量大，耐热水性提高，回弹性也

较好。

<REC>

<申请号>=CN90101867.8

<名称>=PVA感光树脂版的配方及工艺

<申请（专利权）人>=云南省印刷技术研究所

<发明（设计）人>=郑春兜;陈永乐

<申请日>=1990.03.30

<地址>=650223云南省昆明市莲花池

<摘要>=PVA感光树脂版的配方及工艺。本发明涉及一

种感光树脂印刷版的配方及其制取工艺。本发明感

光液配方以聚乙烯醇为主体，N-羟甲基丙烯酰胺、顺

丁烯二酸酐类化合物为混合交联剂，光引发剂采用几

种安息香类混合物，聚氧乙烯烷基苯酚醚为表面活性

剂。在其制备工艺过程中，各种输送操作均用位差输

送，涂布方式采用流涎涂布。本发明具有原料来源

广、价格低、制备工艺简单、设备投资少、版材感光速

度快、着墨性能好、耐印率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN94107855.8

<名称>=喷墨式记录方法和形成彩色图像的方法

<申请（专利权）人>=佳能株式会社

<发明（设计）人>=坂木守;铃木锐一;柏崎昭夫;广濑美步音

<申请日>=1994.07.15

<地址>=日本东京

<摘要>=按照记录信号经记录喷头孔喷墨滴在记录媒质

上形成图像的喷墨式记录法，包括将表面张力为25

到35达因/厘米的油墨喷到一种记录媒质上，该媒

质由基体片材和在该底片材上形成的涂层组成，该涂

层选自下列(a)，(b)或(c)：(a)由皂化率75到

98mol％和聚合度100到500的聚乙烯醇组成的涂

层，(b)由乙烯基吡咯烷酮与带疏水基的乙烯基单体

的共聚物和聚氧化烯组成的涂层，(c)由芳族聚乙烯

醇缩醛树脂和聚氧化烯组成的涂层。

<REC>

<申请号>=CN90102789.8

<名称>=油田井下注水钢管防腐蚀涂料

<申请（专利权）人>=西安航空电气公司

<发明（设计）人>=胡万清

<申请日>=1990.05.11

<地址>=710077陕西省西安市丰镐东路10号

<摘要>=本发明是一种用于对油田井下注水钢管内表面

进行防腐蚀涂敷处理的粉末涂料，这种涂料主要采用

分子量为900-1400的固体环氧树脂，并按规定比例

配以固化剂、改性剂、增韧剂和颜色填料等，具有粘附

力强、经久耐用且化学品性优良的特点，经在油田井

下长期试验使用，能够有效地保护钢管不受腐蚀。

<REC>

<申请号>=CN94108666.6

<名称>=低温水凝胶固定酶制备有机相生物传感器

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=董绍俊;郭奕柱

<申请日>=1994.09.06

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明属于低温水凝胶固定酶制备有机相生物

传感器。本发明采用可溶性纤维素与聚乙烯醇的混合水

溶液在-4～-10℃冷冻，制备低温水凝胶；制备有机

相生物传感器是将酶、媒介体等与可溶性纤维素和聚

乙烯醇的混合水溶液混合均匀后冷冻成膜。该生物

传感器应用时平衡时间短、响应快、使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN98112179.9

<名称>=绸缎金丝发光涂料

<申请（专利权）人>=郑勇

<发明（设计）人>=郑勇

<申请日>=1998.08.07

<地址>=641003四川省内江市西林大道兴隆路138号

<摘要>=本发明是一种水性的适用于建筑内墙喷涂装饰

的绸缎金丝发光涂料,选用的原材料都是水性成分,基料的配制

采用酸碱中和产生盐类的原理来防冻,以600目的云母粉、80

目－600目的夜光粉作填充料使其达到闪光的绸缎效果,尤其

在夜晚和黑暗中,涂面能发生柔和的光芒,在紫光、绿光的照射

下可变色发光,辉映出七彩光晖,同时,本发明还具有成本低、阻

燃、耐擦、无放射、无毒等优点。

<REC>

<申请号>=CN93115307.7

<名称>=生物降解膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=胡靖;李斌;张宏伟;胡绪才;刘纪元;索荣

<申请日>=1993.12.31

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路236号

<摘要>=本发明公开了一种可完全生物降解的膜及其制

备方法。本发明使用可降解组分聚乙烯醇、淀粉、增

塑剂、补强剂、改性剂等共混反应后流延成膜。具有

普通聚乙烯膜的机械性能，在一年内经微生物作用可

基本分解掉。用作可降解地膜及包装材料。

<REC>

<申请号>=CN91104245.8

<名称>=除锈耐温底漆

<申请（专利权）人>=太原市电器工程公司

<发明（设计）人>=傅景泰;陈昆源

<申请日>=1991.06.22

<地址>=030013山西省太原市白龙庙小沟坡东街8号

<摘要>=本发明属于涂料技术领域，是一种以特制的无机

溶剂作为稀释剂，由聚醋酸乙烯乳液、聚乙烯醇缩醛

水溶胶、磷酸盐、氧化铁红及其它调节剂和蒸馏水组

成，与现有技术相比具有以下优点：1、无毒、无污染、

无臭味、见火不燃烧，贮存运输安全可靠；2、制造工艺

先进，附着力强、耐热、耐水、耐油性好；可广泛用于各

种化工设备，建筑、机械等一切钢铁构件表面的带锈

防锈作业，为我国油漆生产提供了新的产品。

<REC>

<申请号>=CN92106330.X

<名称>=蓄冷剂

<申请（专利权）人>=张志华

<发明（设计）人>=张志华

<申请日>=1992.07.21

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街永安北路5号

<摘要>=本发明涉及一种蓄冷剂，属于蓄冷材料，它是由

聚乙烯醇、吸水树脂、硫酸钠、防腐剂、水按一定比例

经配制而成。其性能指标完全符合Q/HY·J02·

02-92标准，并有组分少、制备工艺简单、蓄冷量大，

可反复使用上万次，不溶化、有弹性、适用范围宽，不

受场合、条件限制，无毒无味等特点，广泛用于食品

保鲜、冷敷和防暑降温制品。

<REC>

<申请号>=CN88102035.4

<名称>=水溶性黑墨水

<申请（专利权）人>=李笃信

<发明（设计）人>=李笃信

<申请日>=1988.04.13

<地址>=山西省山西大学26楼31号

<摘要>=一种供书写用的水溶性黑墨水，由直接黑染料、

水溶性有机溶剂(二甲基亚砜)，增黑剂(对苯二酚)、

抗水剂(聚乙烯缩丁醛)、增溶剂(葡萄糖)和水组成，

本发明的黑墨水配方简单，价格低廉，下水极为流畅，

黑度好，不易挥发不沉淀，字迹经水浸日晒不退色，能

抵抗各种化学药品。可用于自来水笔，圆珠水笔，签

字水笔及字一线打印机。

<REC>

<申请号>=CN99114610.7

<名称>=止血纤维非织造布及其制备方法

<申请（专利权）人>=周一心

<发明（设计）人>=周一心;周雪松;周松;黄忠兵;周旭

<申请日>=1999.01.11

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学西区54幢28号

<摘要>=本发明是一种止血纤维非织造布及其制备方法,

其技术特点是以聚乙烯醇99和医用明胶为主要原料,以枫香叶

提取液和盐酸小檗碱为浸渍药液,通过改进的湿法纺丝、后处理

工艺制成半成品,再用气流成网非织造加工方法,制成止血纤维

非织造布系列产品。该方法劳动生产率高、物耗低,所得产品止

血综合性能优异,能充分满足各种创伤和各科手术止血的不同

需求,使用方便、广泛,是一种可吸收性新型高效外用止血药。

<REC>

<申请号>=CN87106931.8

<名称>=隐形壁画涂料

<申请（专利权）人>=谭定鼎;魏权民;李学儒

<发明（设计）人>=谭定鼎;魏权民;李学儒

<申请日>=1987.10.12

<地址>=吉林省长春市延安大路物理所宿舍13栋北403号

<摘要>=本发明提供的是一种建筑业中用于墙壁的涂料，

主要由：氯偏乳液、聚乙烯醇胶水、滑石粉、轻质碳酸

钙、太白粉、立德粉、瓷土粉、磷酸三丁酯、长余浑粉等

所构成，具有耐磨、耐热、遮盖力强，不变色、无射线毒

害等特点，并具有一定夜明效果，适于内、外墙壁涂饰

及作隐形壁画使用。

<REC>

<申请号>=CN93111491.8

<名称>=快乾淀粉复合胶

<申请（专利权）人>=文庭希;陈拔群

<发明（设计）人>=文庭希;陈拔群

<申请日>=1993.07.10

<地址>=412200湖南省醴陵市三石大米厂转

<摘要>=一种快乾淀粉复合胶，特别适合于粘结瓦楞纸

板，它是由淀粉加复合粘结剂和磷酸三酊脂在反应釜

内搅拌加热氧化复合而成，淀粉胶的原料是淀粉、氢

氧化钠、过氧化氢、四硼酸钠和水、复合粘结剂由聚乙

烯醇、甲醛、盐酸和水加热制成。本发明工艺，设备简单、制作方便、原料易得、成

本低廉，经实验比一般淀粉胶干燥时间缩短三倍，不

需专用干燥生产线即可生产包装纸箱，可减少涂布量

30％，防潮性能好，储存期长，适合于大中小企业生

产应用。

<REC>

<申请号>=CN200510096450.6

<名称>=一种用于荧光膜涂敷的预涂敷液

<申请（专利权）人>=彩虹集团电子股份有限公司

<发明（设计）人>=刘爽;张青霞;张伟利

<申请日>=2005.12.01

<地址>=712021陕西省咸阳市彩虹路1号

<摘要>=一种用于荧光膜涂敷的预涂敷液，包括质量百分比为0％－10％的聚苯乙烯乳胶、1％－10％的聚乙烯醇、0.5％－10％的胶体二氧化硅和0％－5％的防腐剂，余量为水。采用本发明的预涂敷液应用于非水溶性乳胶即有机膜制作荧光面，既能够使混色减少，同时又能够满足有机膜涂敷后，在显像管加工过程中材料放气量小，不会造成铝泡即铝膜拱起，使荧光膜制作效果好，色彩更加鲜艳。

<REC>

<申请号>=CN95111920.6

<名称>=胃超声显像剂

<申请（专利权）人>=晏华

<发明（设计）人>=晏华;韩光伟;徐静;刘启民;高秀清;刘光迁;崔桂兰

<申请日>=1995.08.07

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街20号

<摘要>=本发明公开了一种应用于胃、十二指肠部超声诊

断的显像剂，创造了高清晰度的超声诊断环境，实现了应用超声

对胃肠道病变进行确诊；采用中西结合方式，西药以一种无毒

高分子化合物与另一种无毒高分子化合物在一定条件按一定

比例配伍，产生一种粘稠的不含任何气体的胶冻状液体，中药颗

粒进入胃、十二指肠后迅速呈烟雾状散开，快速附着在充盈了

胶冻状液体的胃粘膜上，使超声图像高度清晰，达到临床确诊的

需要。

<REC>

<申请号>=CN93106274.8

<名称>=塑料编织包装袋直接喷塑工艺

<申请（专利权）人>=何春武

<发明（设计）人>=何春武

<申请日>=1993.05.20

<地址>=563004贵州省遵义市遵义钛厂食堂

<摘要>=本发明公开了一种塑料编织包装袋直接喷塑工

艺，属于包装袋的制造工艺，它主要是将乙烯-醋酸

乙烯共聚物、聚乙烯醇、骨胶、硫酸铝钾、硅酸钾钠、填

料、六水氯化镁及消泡剂的混合溶液喷涂于塑料编织

包装袋两面，经干燥后成为与塑料编织包装袋相同颜

色、光滑、粘合牢固、弹性密封的塑料编织包装袋，它

具有操作简单方便、投资少、成本低、社会效益和经济

效益高的特点，应用前景非常广阔。

<REC>

<申请号>=CN95105657.3

<名称>=一种新型瓷面涂料

<申请（专利权）人>=黄文志

<发明（设计）人>=黄文志

<申请日>=1995.06.19

<地址>=028000内蒙古自治区通辽市化工建材研究所(通辽市明仁大街133号)

<摘要>=本发明属于一种建筑材料及其制作技术，即一种

瓷面涂料。它是在反应釜内加入定量的水和聚乙烯醇，在加热

搅拌下溶解成聚乙烯醇胶液，再加入添加剂搅拌均匀后即成基

料；把定量的基料，加入无机填料，进行搅拌，使原料进行充

分的混合与分散，经研磨、检验、包装即为成品。

<REC>

<申请号>=CN200410060505.3

<名称>=一种耐水环保标签胶

<申请（专利权）人>=陈平绪

<发明（设计）人>=陈平绪;何素芹;张俊乐;张岩琨;李琳琳

<申请日>=2004.09.09

<地址>=450003河南省郑州市金水区纬四路15号院新区4号楼16号

<摘要>=本发明提供的一种耐水环保标签胶及其制造方

法，其主要有水、聚乙烯醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、

苯乙烯、过硫酸铵、碳酸氢钠组成；其制备方法是将上述单体

在聚乙烯醇水溶液中通过引发剂引发聚合而成；具有制备工艺

简单、成本低廉、耐水性好、无有害物质释放、属环保产品，

能够满足目前瓶装产品高速生产线的要求。

<REC>

<申请号>=CN92107507.3

<名称>=机床刻度环光刻工艺方法

<申请（专利权）人>=扬州市华光金属工艺厂

<发明（设计）人>=张留根

<申请日>=1992.04.07

<地址>=225443江苏省泰兴县天星镇

<摘要>=本发明涉及一种机床刻度环光刻工艺方法。其

特点是机床刻度环坯经涂布专用光刻胶、前烘、曝光、

显影、坚膜、蚀刻、除胶等工序，制成机床刻度环，替代

现有粉末压铸、机械刻线、钢模打字工艺。具有工艺

简单，线条整齐、粗细均匀、深浅适宜、数值准确、字体

美观等特点。

<REC>

<申请号>=CN01136288.X

<名称>=石油重质原油或沥青可溶性包装材料

<申请（专利权）人>=郑锡同

<发明（设计）人>=郑锡同

<申请日>=2001.10.15

<地址>=100088北京市海淀区北三环中路77号15楼1－403

<摘要>=本发明是一种石油重质原油或沥青的可溶性包

装材料。它由公知材料聚苯乙烯泡沫塑料配以聚乙烯醇水溶液

胶体制成。制造方法是将聚苯乙烯通过热塑法按25升容积模

具制出框体，再在其内壁涂抹或喷洒上聚乙烯醇胶体，并用聚

乙烯醇胶体溶液作为不沾液对高温出料的重质原油或沥青进

行降温、分装，然后用聚氯乙烯编织袋或打带机打带加固，增

强其承重力而成。聚乙烯醇胶体的制法是用1分聚乙烯醇配9

分水煮成，适用温度是98℃。这种可溶性包装材料一改过去靠

铺设管线或罐车加温输送，储油罐保温储存这些物料的旧工

艺。它解决了高粘高凝物料更便捷，适用的包装储运问题，降

低成本，节约能源，减少污染，极具实用价值。

<REC>

<申请号>=CN00125378.6

<名称>=粉状室内耐水腻子

<申请（专利权）人>=上海中铝化工有限公司

<发明（设计）人>=邱文彬

<申请日>=2000.09.26

<地址>=201204上海市浦东新区花木潘家桥8号

<摘要>=本发明公开了一种粉状室内耐水腻子。它由白水

泥、灰钙粉、方解石粉、滑石粉、轻质碳酸钙、甲基纤维素和聚

乙烯醇组成,各组分的重量百分比为:30%∶30%∶20%∶10%∶

9.2%∶0.35%∶0.45%。本产品可逐一减轻或消除传统粉状室内耐

水腻子在成型及日常维护中产生的开裂、流挂、不耐擦洗、界面

部分成片状分离、剥落等问题,具产业利用价值。

<REC>

<申请号>=CN200610046899.6

<名称>=一种木材填缝剂的制作方法

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=王子健

<申请日>=2006.06.15

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=一种木材填缝剂的制作方法，该方法以石蜡、石

膏和聚乙烯醇为主要原料，其制作过程为：先将石蜡、石膏、

聚乙烯醇与水按质量比1∶0.5∶1∶0.1～0.3混合；再将混合物

加热至80℃拌和均匀，混合物即为木材填缝剂。本发明的生产

工艺简单、制作成本低，其产品填缝剂与木材在温度变化时伸

缩率基本相同。可用于对各种木质结构的建筑或产品的老化、

裂缝进行修复。

<REC>

<申请号>=CN94110848.1

<名称>=多功能蜡刚墙面装饰涂料

<申请（专利权）人>=易发云

<发明（设计）人>=易发云

<申请日>=1994.02.19

<地址>=411202湖南省湘潭县响水乡青竹村月塘组

<摘要>=一种多功能蜡刚墙面装饰涂料，它由高浓强结

胶、增硬瓷料和石蜡配制混合制成，具有结构严密、粘

性好、抗老化、结构力强、硬度高，不潮解分化脱粉、防

水防潮、耐寒冻、防污效果好。涂层平整美光，能够承

受一定碰撞，可用水洗擦。可以广泛用于机关、宾馆、

宿舍、教室及各种建筑物的内、外墙面装饰。

<REC>

<申请号>=CN88105101.2

<名称>=儿童防龋保健漱口液及制法

<申请（专利权）人>=吴海元;王蕴芬

<发明（设计）人>=吴海元;王蕴芬

<申请日>=1988.07.23

<地址>=辽宁省沈阳市和平区三好街圣春里

<摘要>=本发明是一种儿童防龋(虫牙)保健漱口液及其

配制方法，它由氟化钠，单氟磷酸钠，氟化亚锡，甘草，

甜菊，薄荷，甘油，聚乙烯醇，食用香精，丁子香酚，桉

树油等配制而成，该漱口液除了具有良好的预防龋齿

的效果之外，还具有清洗口腔，杀菌，解毒，润喉之功

效，可以代替含氟药物牙膏，适应于青少年和儿童使

用，尤其适用于不会刷牙和没有刷牙习惯的幼儿使

用。制备工艺简单，投资少，见效快。

<REC>

<申请号>=CN92114926.3

<名称>=清洁美容按摩用弹性体及制作方法

<申请（专利权）人>=谢刚;张汉忠

<发明（设计）人>=谢刚;张汉忠;张显友;张沛;田启生;徐英

<申请日>=1992.12.18

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区平公街40号

<摘要>=本发明提供的是一种清洁、美容、按摩用弹性体

及其制作方法。它以聚乙烯醇、羧甲基纤维素、二氧

化钛、皂土、滑石粉、维生素C、维生素E、水解蛋白、

胰蛋白酶、水杨酸、乙醇、甘油、中草药浸出液、尼泊金

甲酯和丙酯、羊毛脂、香精和水为原料，制成弹性体。

将本发明的产品在皮肤上滚动即可去除污垢又可将

养营成分压入毛孔起到美容作用，还可以按摩皮肤，

是理想的护肤美容品。本发明方法简单可行。

<REC>

<申请号>=CN93112509.X

<名称>=醛化密闭室为全玻璃钢结构的维纶醛化机

<申请（专利权）人>=上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=李信型;曲哲明;童伟明;陈春生;董经利;陶建平;杨丕仁;陆孝兴;张治东;殷嘉伟;李生诗

<申请日>=1993.07.30

<地址>=200540上海市金山卫

<摘要>=一种用于制造聚乙烯醇缩甲醛纤维的缩醛化装

置，主要由纤维输送网、醛化液进液系统和隧道形醛

化密闭室等组成，聚乙烯醇纤维由输送网送入密闭室

被醛化液喷淋以进行缩醛化反应。本发明的特征在

于醛化密闭室为由若干节圆筒节联接而成的圆筒结

构，圆筒节间用耐酸橡胶密封圈联接。所有圆筒节及

其内部构件均由耐蚀玻璃钢材料制成。本发明提供

的醛化装置不仅造价低、耐腐蚀性能良好，且醛化密

闭室一旦出现腐蚀渗漏后可分段进行更换，制造安装

及维修均较方便，维修费用也较低。

<REC>

<申请号>=CN02112892.8

<名称>=显像管玻屏的抛光轮及其制造方法

<申请（专利权）人>=王锦顺;张志刚

<发明（设计）人>=王锦顺;张志刚

<申请日>=2002.04.16

<地址>=212136江苏省镇江市东郊姚桥镇宝兰王村90号

<摘要>=本发明属于抛光材料，涉及一种显像管玻屏的抛

光轮及其制造方法。在其材料中包含如下成份：聚乙烯醇缩丁

醛1～5份(重量份，下同)；酚醛树脂2～5份；棉纤维2～6份；

乙醇20～25份，还可包含有少量添加剂。其制造方法是，将

组成成份在50～80℃条件下充分混合搅拌反应后入模、压实、

压平，再置入烘房内，升温至80～180℃，持续6～10小时后

成型、脱模。本发明的产品，达到或超过了现有抛光轮产品的

技术指标，可以替代目前显像管生产厂家主要使用的进口Z轮

产品，有利于降低显像管的生产成本。

<REC>

<申请号>=CN02116465.7

<名称>=一种彩色玻璃免烧瓦及其制备方法

<申请（专利权）人>=黄桂平;邓遵威

<发明（设计）人>=黄桂平;邓遵威

<申请日>=2002.04.05

<地址>=441300湖北省随州市人才交流中心黄清文转

<摘要>=本发明是一种彩色玻璃免烧瓦及其制备方法，其

特点是将水泥、砂子、无机颜料和由聚乙烯醇和三聚氰胺甲醛

树脂构成的混合物倒入模具内，挤压密实，然后脱模、养护即

得到彩色的平瓦或脊瓦。按本发明的方法和配料制成的彩色免

烧瓦，质地优良，耐久性好，用作屋面材料装饰效果好，产品

的成本比较低，无污染，制造方法简单，是一种容易推广的彩

色玻璃免烧瓦的制造技术。

<REC>

<申请号>=CN01118419.1

<名称>=各向异性导电粘接薄膜

<申请（专利权）人>=长春光学精密机械学院

<发明（设计）人>=苏春辉;许素莲;张洪波;端木庆铎;董树歧

<申请日>=2001.05.30

<地址>=130022吉林省长春市卫星路7号

<摘要>=各向异性导电粘接薄膜属于一种层结构膜状化

工产品,具有异向导电性和粘接性。其特点是,它只由主剂层和

固化剂层构成。主剂层由混合树脂和导电粒子组成。混合树脂

由环氧树脂、聚乙烯醇缩丁醛和/或酚醛树脂按2～4∶1∶1的

重量配比混合而成。固化剂层由聚乙烯醇缩丁醛或聚乙烯醇树

脂加潜固化剂595组成。潜固化剂595与主剂层中的环氧树脂

的重量配比为3∶20。薄膜总厚度在30～50μm之间。所制得

的异向导电粘接薄膜可应用于微电子领域精细电路中微小电

极的连接。

<REC>

<申请号>=CN200510122215.1

<名称>=制备氧化锌纳米棒或氧化锌纳米棒有序结构的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=李海燕;邹强;张之圣;胡明;秦玉香;刘志刚;王秀宇;樊攀峰

<申请日>=2005.12.07

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种制备氧化锌纳米棒或氧化锌

纳米棒有序结构的方法，属于烧结制备氧化锌纳米棒和纳米棒

阵列的技术。该方法包括以下过程：将醋酸锌溶于去离子水，

加入氢氧化钠粉末，充分反应后将沉淀用去离子水洗涤。将聚

乙烯醇溶于水，水浴加热直至溶解。将氢氧化锌沉淀和聚乙烯

醇溶液混合，采用机械搅拌和超声波相结合分散。将混合溶液

置于烘箱中烘烤，在基板表面挂一层膜。将覆有膜的基板转移

到马弗炉中，热处理后在基板上形成氧化锌纳米棒或氧化锌纳

米棒有序结构。本发明的优点在于方法简单，制得的氧化锌纳

米棒或氧化锌纳米棒有序结构可广泛应用于光学、电学等领

域，可与现有的半导体工艺兼容。

<REC>

<申请号>=CN00133232.5

<名称>=有机硅抗渗防水剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=本发明涉及一种有机硅抗渗防水剂,它含有甲基硅

醇钠8～20份、聚乙烯醇改性树脂20～30份、聚丙烯酰胺改性

树脂20～30份、超细粉末填充剂10～25份、水泥分散剂0～7

份、微沫剂0～15份,所述聚乙烯醇改性树脂是以羧甲基纤维素

为改性剂的聚乙烯醇改性树脂,所述聚丙烯酰胺改性树脂是以甲

基纤维素为改性剂的聚丙烯酰胺改性树脂。本发明可用于抗渗混

凝土的施工,也可以制成防水砂浆进行防水补漏处理,其抗渗能

力高于现有的抗渗防水剂,其防水有效时间达到15年以上,且具

有无毒、无害,使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN94100736.7

<名称>=药物贴膏基质

<申请（专利权）人>=牛志世

<发明（设计）人>=牛志世

<申请日>=1994.01.24

<地址>=453121河南省卫辉市李源屯镇卫生院

<摘要>=本发明公开了一种药物贴膏基质，适用于各类膏

药的载体，它包含有萜烯树脂、聚乙烯醇、邻苯二甲酸

二丁酯、聚氯乙烯、氧化锌、樟脑等成分，按照一定比

例和方法经混炼成膏。其制备工艺简单，质量稳定，

可供亲脂、亲水的各种膏状或细粉药物作载体，可使

药物发挥高效、速效、长效作用，对皮肤无过敏、无刺

激、无铅中毒危险，不污染衣物，用前不用预热软化，

贴着舒适，是黑膏药、橡皮膏、和巴布氏剂膏的理想代

替产品。

<REC>

<申请号>=CN89104965.7

<名称>=无溶剂真空镀铝胶

<申请（专利权）人>=天津市有机化工实验厂

<发明（设计）人>=张允明

<申请日>=1989.07.26

<地址>=天津市河西区洞庭路

<摘要>=无溶剂真空镀铝胶是真空镀铝原纸处理胶它由

聚乙烯醇缩丁醛，松香或改性松香，苯二甲酸二丁酯，

双酚A加热混合而成。用于真空镀铝币生产中可消

除溶剂存在带来的不利影响具有成本低，使用安全等

优点，可降低真空镀铝纸的生产成本。

<REC>

<申请号>=CN96107898.7

<名称>=一种加气砼墙体材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=翁端衡;孟保义

<发明（设计）人>=翁端衡;孟保义

<申请日>=1996.06.12

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽湖深圳新建科墙体材料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种高强轻型加气

砼墙体材料及其生产方法，以铁铝酸盐快硬型

水泥或硫铝酸盐快硬型水泥的用量作为百分

之一，按配比将聚乙烯醇、水、短切纤维(高模

量维尼纶或玻纤)、粉煤灰、木质素黄酸钙放

入搅拌机中混合，在常温常压下加入铁铝酸盐

快硬型水泥或硫铝酸盐快硬型水泥搅拌均匀

后，将引气剂放入旋转式打泡机中，将打出的

泡沫加入上述料浆中搅拌均匀，并倒入模具中成型，经控温、水

养、自然养护即制成成品，性能稳定、高强轻质、工艺简单成

本低。

<REC>

<申请号>=CN92102744.3

<名称>=生物组织冰冻切片包埋剂及其配制方法

<申请（专利权）人>=范顺才

<发明（设计）人>=范顺才

<申请日>=1992.04.13

<地址>=730050甘肃省兰州市小西湖西街58号

<摘要>=本发明涉及一种生物组织冰冻切片包埋剂及其

配制方法，其配方中含有聚乙烯醇、甲醛、聚乙二醇、

甲基纤维素以及除离子水；其配制方法是用聚乙烯醇

的水溶液于反应釜中在高温条件下与甲醛发生缩聚

反应；并以甲基纤维素的水溶液作为基质，聚乙二醇

作为添加剂共同合成的一种水溶性透明胶样惰性化

合物，本发明可广泛用于对生物标本尤其是人体各器

官进行包埋冰冻切片，而不影响对组织切片的染色和

观察。

<REC>

<申请号>=CN200610116702.1

<名称>=乳酸左旋氧氟沙星口腔贴膜的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=李哲谦;刘书朋;严壮志;辛艳飞;黄海

<申请日>=2006.09.28

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种乳酸左旋氧氟沙星口腔贴膜的

制备方法，属医药制品制造工艺技术领域。本发明的口腔贴膜

由药物层和保护层组成，药物层基质采用聚乙烯醇和羧甲基纤

维素钠，其两者比例为2∶1；药物层的有效药物成分为乳酸左

旋氧氟沙星、醋酸地塞米松和维生素

B<SUB>2</SUB>；保护层则为聚乙烯醇。药物

层的有效药物成分还可以为溶菌酶或抗菌肽生物活性物质和

维生素B<SUB>2</SUB>。本发明的口腔贴膜可

直接应用于口腔溃疡的创口表面，能延长给药治疗时间，而保

护层可使药物层避免唾液的冲洗，有利于提高疗效。

<REC>

<申请号>=CN93120170.5

<名称>=用于水泥类组合物的可再分散丙烯酸类聚合物粉末

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=毛钟灵;H·H·Y·哈维-朴

<申请日>=1993.12.06

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种借助于将含分散助剂的聚合物水分散液雾

化制备丙烯酸类聚合物粉末的方法，该方法改良之处

包括使用含有1—15％(重量)烯键不饱和羧酸共聚

单体的丙烯酸类聚合物，以及有效量基本由聚乙烯醇

组成的分散助剂。

<REC>

<申请号>=CN200510088707.3

<名称>=一种用于糖尿病足的保健搽洗剂及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=邵建国

<发明（设计）人>=邵建国;王爱民

<申请日>=2005.07.29

<地址>=450000河南省郑州市1012信箱8分箱

<摘要>=本发明涉及一种保健品，以中草药为原料，用于

糖尿病足的保健外用搽洗剂，其原料的配方为：透明质酸钠、

聚乙烯醇、95％乙醇、尼泊金乙酯、香精和中药提取液，所述

的中药为水蛭、红花、乳香、没药、姜黄、莪术、虎仗、桂枝、

鸡血藤、刘寄奴、海风藤、海桐皮、川牛膝、徐长卿、蓁艽、

细辛、附子、苏木、白酒。具有活血化淤、舒经通络、除痹止

痛、促进血液循环、保护皮肤，对糖尿病足具保健功效。

<REC>

<申请号>=CN200710016336.7

<名称>=高分子喷塑涂料

<申请（专利权）人>=孙清吉

<发明（设计）人>=孙清吉

<申请日>=2007.07.24

<地址>=265718山东省龙口市东江镇大脉村

<摘要>=本发明属涉及一种高分子喷塑涂料。其特征是由钛白粉、邻苯二甲酸二丁酯、乙二醇、聚乙烯醇胶水、醇酸清漆、聚醋酸乙烯乳液、磷酸三丁酯、甲基硅油和适量色浆组份组成。具有彩粒自然成型，饰面格调高雅、立体感强、耐擦洗、无污染、成本低的明显优点。

<REC>

<申请号>=CN87100962

<名称>=漆片液的制备方法

<申请（专利权）人>=中国民用航空学院

<发明（设计）人>=邵荣宽;隆小庆

<申请日>=1987.02.28

<地址>=天津市张贵庄机场中国民航学院

<摘要>=一种涂刷木器家具的DC—1漆片液的制备方

法。它以聚乙烯醇缩丁醛、松香(酸)、酚醛树脂为原

料，以乙醇和C<SUB>5</SUB>(或丁醇)的混合溶液为溶剂，以邻苯

二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯为增韧剂，经充分

化学反应而合成。成品系桔黄色液体，其各项主要性

能指标均达到或超过了现有的虫胶清漆，它不仅保留

了虫胶清漆漆膜坚硬、光亮的优点，而且克服了虫胶

清漆不耐水、不耐热、冲击强度差等缺点在弹性、附着

力、封闭性能等方面也优于虫胶清漆。

<REC>

<申请号>=CN85102282

<名称>=一种内燃机尾气净化催化剂及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=林培琰;王明;单绍纯;俞寿明;王其武;黄敏明;戎晶芳;杨恒祥

<申请日>=1985.04.01

<地址>=安徽省合肥市金寨路24号

<摘要>=一种内燃机尾气净化催化剂及制备方法，属于

环保技术领域。该催化剂全部以贱金属和稀土为原

料，以氧化铜与五氧化二钒为活性组分，其活性组分

及担体组分按一定配比和工艺制成产品。克服了贵

金属原料不足的矛盾，其净化性能，在含二氧化硫

50ppm以下环境中使用，对一氧化碳和碳氢化物仍

具有较高净化效果。在净化活性、热稳定性，强度及

抗硫中毒方面，都接近贵金属催化剂性能，达到实用

指标。其优点在于，原料丰富，成本低廉，工艺简单，

宜于推广。

<REC>

<申请号>=CN94100855.X

<名称>=强抗水复合保温材料

<申请（专利权）人>=咸阳国强实业公司

<发明（设计）人>=郭建中;李仲谨

<申请日>=1994.01.28

<地址>=712000陕西省咸阳市西兰路6号市专利事务所

<摘要>=本发明涉及一种强抗水复合保温材料，具体说是

在硅酸镁材料中添加强抗水剂后制成。经检测，该材

料在水中浸泡240小时后，在硫酸中浸泡24小时

后，在纯碱溶液中浸泡24小时后，无任何开裂、脱落

现象，并且其导热系数小，热阻大，对环境无任何污

染，广泛使用于各行各业的管道管网，炉窑，特异型闸

阀，地沟的抗水保温、隔热。本材料成本低，使用寿命

可达10年。

<REC>

<申请号>=CN94193625.2

<名称>=热水溶性的毛巾，海绵和纱布

<申请（专利权）人>=艾瑟莱泽股份有限公司

<发明（设计）人>=T·W·霍尼卡特;B·李

<申请日>=1994.11.07

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=由聚乙烯醇树脂纤维组成的毛巾，海绵和纱布产

品。所述纤维只有在高于约93℃时选择性地溶于水

溶液中。聚乙烯醇纤维的水解度至少为99％，它由

不大于1/2％的乙酸钠，1/10％的甲醇组成，平均

聚合度为约1300-1500。聚乙烯醇纤维系经用纺丝

原液挤出工艺制得。

<REC>

<申请号>=CN89106318.8

<名称>=彩虹灯饰用光栅的制造方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=吕广镛

<申请日>=1989.08.08

<地址>=广东省广州市石牌

<摘要>=本发明方法是用两种不同聚合度的聚乙烯醇溶

液与重铬酸铵混合，得到高分辩率的、耐水冲洗显影

的感光胶液。用此胶液以接触式光刻方法可制得大

面积的彩虹光栅，其线密度为500线对/毫米，面积

为2×2英寸以上，所制得的光栅耐家用化学品清洗，

可以用作灯饰。由于使用了价格低的非银盐材料和

简单的曝光方法，本法加工工艺简单，成本较低，经济

效益较大。

<REC>

<申请号>=CN99115690.0

<名称>=仿瓷墙面涂料

<申请（专利权）人>=王仲新

<发明（设计）人>=王仲新

<申请日>=1999.12.09

<地址>=421200湖南省衡阳县西渡镇春风东路43号

<摘要>=本发明公开的仿瓷墙面涂料,原料为聚乙烯醇、硅

酸钠、乙二醇、磷酸三丁酯、灰钙粉、双飞粉、滑石粉、碳酸

钙,以溶解、搅拌制得,用该涂料涂抹内墙,白度高,耐腐蚀,耐水洗

擦,光亮如镜,紧硬如瓷,不开裂,不脱皮,抗泛黄性能好,特别是附

着力远远低于国家标准。

<REC>

<申请号>=CN91106193.2

<名称>=生物组织细胞包埋剂的生产工艺

<申请（专利权）人>=于晓光;王北元

<发明（设计）人>=于晓光;牛前卫;王北元;李威

<申请日>=1991.08.01

<地址>=110002辽宁省沈阳市和平区南京北街143号

<摘要>=本发明涉及生物组织包埋剂的生产方法。这种

生物组织包埋剂主要成分配方有聚乙烯醇，羧基乙烯

聚合物，多元醇，丙二醇，葡萄糖，氧化钠，生物蛋白和

水等，通过浸泡、加热、冷却、混合等工艺后装瓶灭菌

加工而成，具有与活体组织相近的酸碱度，相近的晶

体渗透压及胶体渗透压等相同或相近的生物特性，工

艺简单、成本低、性能好。

<REC>

<申请号>=CN200510094534.6

<名称>=绘图切割机在制造夹层玻璃中的新应用

<申请（专利权）人>=福耀玻璃工业集团股份有限公司

<发明（设计）人>=尚贵才;王鸿飞;杨金城;周遵光

<申请日>=2005.09.21

<地址>=350301福建省福清市福耀工业区

<摘要>=一种绘图切割机在制造夹层玻璃中的新应用，即

在制造夹层玻璃中用来将PVB(Polyvinyl Butyral聚乙烯醇缩丁

醛)功能膜层的热反射膜层与PVB胶片层切割开的是绘图切割

机。使用该绘图切割机精确设定切割刀的切割参数，准确完整

的将PVB功能膜层的热反射膜层与其底层的PVB胶片层切割

开，用力均匀，省时省力，而且实现了半自动化操作。

<REC>

<申请号>=CN90101720.5

<名称>=热敏树脂显示层誊影纸

<申请（专利权）人>=天津市复印纸厂

<发明（设计）人>=姜桂平;焦国萍

<申请日>=1990.03.30

<地址>=300220天津市河西区洞庭路24号

<摘要>=本发明涉及一种有热敏树脂显示层的电子誊影

机用誊影纸。这种誊影纸以薄型微孔长纤维纸做为

基质，其上涂敷由导电物质、软化剂、成膜物质等制取

的导电层，然后再在导电层上涂敷热敏树脂显示层。

该显示层由热敏树脂如：虫胶；有机溶剂如：乙醇；增

塑剂如：植物油脂；颜料如：氧化锌；及抗氧剂如：二苯

胺制得。这种誊影纸复印出的文件资料字迹清晰美

观，可使6号字清晰，同时誊影纸的耐印份数从1000

份提高到1200份。此外该誊影纸的制造工艺简单，

成本低。

<REC>

<申请号>=CN02114098.7

<名称>=一种高强防污内外墙涂料

<申请（专利权）人>=王延华

<发明（设计）人>=王延华

<申请日>=2002.04.23

<地址>=421251湖南省衡阳县渣江镇商业街21号

<摘要>=本发明涉及一种高强防污内外墙涂料，由聚乙烯

醇、高强纤维素、水、灰钙粉、双飞粉、滑石粉、轻钙、乙二

醇、甲醛、水玻璃以溶解、搅拌方式制成。还可以添加少许磷

酸三丁酯。用本发明涂刷内外墙壁，具有硬度高、耐水洗、储

存期长、白度高，抗泛黄性能好的优点，其经96小时浸泡试

验，无脱落、起泡和皱皮。本发明施工难度低，干透后，白度

达85％以上，且平整、色泽均匀光亮。本发明还可用作油漆底

灰使用，附着力特别、不开裂等。

<REC>

<申请号>=CN94107894.9

<名称>=带保健药膜夹层的卫生巾

<申请（专利权）人>=李克亮;李宏伟;王哲

<发明（设计）人>=李克亮;李学红

<申请日>=1994.07.29

<地址>=300191天津市南开区迎水道10号

<摘要>=本发明提供一种带有保健药膜夹层的卫生巾的

制作方法。该发明以壬苯醇醚-9、聚乙烯醇、度米

芬、甘油、液体石蜡为原料，溶于蒸馏水中，在涂膜机

上成膜后夹于卫生巾中，经血使其溶解后可产生抑菌

作用，预防多种妇科疾病的发生。

<REC>

<申请号>=CN94112584.X

<名称>=一种防水涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=王文奇

<发明（设计）人>=王文奇

<申请日>=1994.10.27

<地址>=112000辽宁省铁岭市银州区工人街24号3单元202

<摘要>=本发明涉及一种建筑防水涂料及其制备方法，它

是由聚乙烯醇作粘合剂，与由方解石粉和蜡制成的防

水粉混合配制而成，其优点是施工简易方便，不受气

候条件限制，建筑成本低廉，使用范围宽，且无毒、无

味、无环境污染，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200410019230.9

<名称>=壳聚糖纳米超细纤维膜材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=袁晓燕;张园园;段斌;黄小坡

<申请日>=2004.05.12

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种壳聚糖纳米超细纤维膜材料

及其制备方法，属于组织修复材料技术。该膜材料为质量百分

比占10～90％的壳聚糖与聚乙烯醇或聚氧化乙烯的直径为

50nm～500nm的超细纤维形成的厚度为10μm～50μm的薄

膜。其制备过程：将壳聚糖溶于乙酸水溶液中，然后按壳聚糖

/第二组分质量比为10/90～90/10向溶液中加入PVA或PEO，

配制成浓度为4～8％的纺丝溶液注入到静电纺丝装置中，在电

压为5kV～30kV、溶液流量为0.1mL/h～0.5mL/h、接收距离为

5cm～25cm的条件下静电纺丝成膜材料。本发明的优点在于，

该膜材料用作人工皮肤或人工软骨材料，具有吸液量大、在体

内可降解、细胞亲和性好及促进坏损组织康复的优点，其制备

方法过程简单。

<REC>

<申请号>=CN03144032.0

<名称>=制作水溶花边的工艺方法

<申请（专利权）人>=青岛工艺美术集团公司

<发明（设计）人>=丁台录

<申请日>=2003.07.24

<地址>=266032山东省青岛市四方区顺昌路21号

<摘要>=一种制作水溶花边的工艺方法，主要包括①坯布

准备→②确定工艺参数→③定型→④溶解四大步骤，各步骤之

间依次连接为先后关系；该方法首先使涤纶纤维制成的绣花线

按预定花形机绣在聚乙烯醇的无纺水溶纸上，然后根据聚乙烯

醇与涤纶纤维的熔点以及玻璃化温度确定出最佳温度区间，再

根据温度区间确定加热时间，最后用水将聚乙烯醇从涤纶纤维

花形中溶解掉。使用本发明整理好的水溶花边，花纹层次清晰，

花纹尺寸稳定一致，花边硬挺度高，完全满足后工序加工与产

品的要求，深受客户和市场的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN92100881.3

<名称>=菱镁质绝热装饰板及其制作工艺

<申请（专利权）人>=韦德寿

<发明（设计）人>=韦德寿

<申请日>=1992.01.31

<地址>=322118浙江省东阳市横店镇下里市村

<摘要>=本发明属镁质水泥预制技术，其产品为绝热装饰

板。轻烧镁粉和氯化镁水溶液混合，添加粘结剂和专

用添加剂，掺合硅灰粉、石膏粉和填充物，经充分搅和

成浆料，在玻璃预制模框，浆料分次铺涂，夹纤维丝和

纤维织物。然后放置12-24小时，经制板机整理，养

护5-7天，即可。本发明工艺简单，投资省，成品板材不返潮，不返

盐和不变形，表面平整光洁。可适合于绝热消防场所

的护墙、吊顶、防火门、家具面板等。

<REC>

<申请号>=CN88103924.1

<名称>=多孔非金属材料表面真空镀膜的方法

<申请（专利权）人>=湖北省黄石市美术工艺厂

<发明（设计）人>=阎安序

<申请日>=1988.06.23

<地址>=湖北省黄石市二医院坡下

<摘要>=多孔非金属材料表面真空镀膜的方法，属装饰材

料表面真空镀涂技术领域。  本发明采用水基胶粘剂，例：聚乙烯醇或聚醋酸

乙烯乳液或骨胶的溶液取代现有技术中的油漆类底

涂原料，因而在保持产品镀膜质量的条件下，降低了

底涂成本约80％～90％。由于其封闭性好，价格低

廉，因而又特别适用于装饰用的石膏、无釉陶瓷、木

材、三夹板等表面的真空镀膜。

<REC>

<申请号>=CN92106808.5

<名称>=免水洁手剂

<申请（专利权）人>=张鸿斌

<发明（设计）人>=张鸿斌

<申请日>=1992.01.14

<地址>=410001湖南省长沙市141信箱

<摘要>=一种去除手上油渍污垢的免水洁手剂，是由去污

剂(表面活性剂)、树脂(成膜物)、溶剂及辅料组成。

采用本发明的洁手剂，可在无水的地方供人们洁手

用，它不仅能有效地去除手上的油渍污垢，而且使用

后不沾手，无须过水或擦干，手感清爽，对皮肤无不良

作用，兼有杀菌护肤的功用，是一种良好的免水洁手

剂。

<REC>

<申请号>=CN94107293.2

<名称>=保鲜剂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=柏绿山;杨秀丽;刘凡

<发明（设计）人>=柏绿山;杨秀丽;刘凡

<申请日>=1994.06.27

<地址>=100081北京市海淀区铁道研究院南二楼143号

<摘要>=保鲜剂组合物，含有聚乙烯醇、杀菌剂、紫外线吸

收剂、乙醇和水。其制备方法是将聚乙烯醇用水泡

软，然后加温搅拌使之溶解，再与杀菌剂和紫外线吸

收剂的溶液合并，最后用乙醇和水调节各成分的含

量。优选的杀菌剂为氯铵T(主要成分为对甲苯氯磺

酰胺钠盐)或其与阳离子季铵盐的混合物，优选的紫

外线吸收剂为UV-9型紫外线吸收剂(主要成分为

2-乙基己基水杨酸酯)。

<REC>

<申请号>=CN93117921.1

<名称>=一种用于保温隔热材料的稀土添加剂

<申请（专利权）人>=张振英

<发明（设计）人>=张振英;张亚平;张静;张华

<申请日>=1993.10.08

<地址>=710002陕西省西安市五味什子7号西安市第六中学

<摘要>=本发明是一种用于保温隔热材料的稀土添加

剂。是以稀土矿粉为原料，经选料、除杂、分离、提纯

后与聚乙烯醇按3∶97重量比混合，即得本添加

剂。本添加剂能够大大提高保温材料的综合性能，特

别是粘结力和隔热性能。

<REC>

<申请号>=CN03107103.1

<名称>=耐久色膏玻璃瓷漆

<申请（专利权）人>=潘宗文

<发明（设计）人>=潘宗文

<申请日>=2003.02.24

<地址>=666100云南省景洪市曼允村5号

<摘要>=该发明是关于楼房内、外墙面耐久防水、不变色

性，能自身防伪，防掺假及施工工艺能达到环保，颜色也能涂

刮成本较低涂料产品。因现内，外墙面使用的乳胶漆涂料，虽

然耐擦洗产品能达到环保，但是施工为喷涂，辊涂刷涂，墙面

必须打磨平整会产生灰尘，而工艺上不能达到环保。产品只是

外包装或印刷商标来防伪防掺假，里面乳胶漆不能自身防伪防

掺假，于是产品鱼目混珠，真假难辩，使用在墙面上没有光泽

感，两年左右颜色变成旧。为了解决乳胶漆存在的问题，在保

持乳胶漆能防水耐擦洗基础上，采用乙烯基树脂类，无机颜料、

陶瓷、高岭土、添加剂作为涂刮彩色腻子为底层(只是不防水)

来代替价格较贵的“彩色瓷粒”，然后用丙烯酸脂类，添加剂

作为涂刮罩面(防水、防污、透明、耐候保色性较好)，共同完

成保护墙面。

<REC>

<申请号>=CN02113921.0

<名称>=调控水溶性薄膜的水溶解速度的方法

<申请（专利权）人>=郝喜海

<发明（设计）人>=郝喜海

<申请日>=2002.01.16

<地址>=412000湖南省株洲市株洲工学院机械系

<摘要>=本发明提供一种调控水溶性薄膜的水溶解速度

的方法,其特点是以部分醇解聚乙烯醇、完全醇解的聚乙烯醇及

淀粉为主要原料,添加增塑剂、表面活性剂、快干剂等,温度在

85℃～95℃混合制胶,胶液固含量13～18%,再通过溶液流涎法

制膜。水溶解速度的调控是通过调节部分醇解聚乙烯醇完全醇

解聚乙烯醇及淀粉的配比实现的。使用本发明可根据用户要求

任意设定常温下(25℃)水溶性薄膜的水溶开始时间及速度。该

薄膜具有水溶性、生物降解性,可用于包装农药、洗涤剂、颜料、

染料、清洁剂、水处理剂、矿物添加剂、混凝土添加剂、摄影

用之化学试剂及园艺护理的化学试剂等各种水中使用的化学

产品,亦可用作水转印膜而用于水转移印刷、刺绣载体等。

<REC>

<申请号>=CN95110766.6

<名称>=浮雕式多彩内外墙涂料

<申请（专利权）人>=周浪平

<发明（设计）人>=周浪平

<申请日>=1995.05.11

<地址>=415003湖南省常德市城北庆丰居委会11组53栋

<摘要>=一种浮雕式多彩内、外墙涂料，它是将聚乙烯醇

半缩醛水溶液与丙苯乳液或聚丙烯酸乳液混合，加入

成膜助剂、无机颜料、填料，经充分搅拌而成。该涂料

具有生产工艺简单、原材料易得、成本低、坚固耐久，

施工简便，一次喷涂即可获得浮雕式多彩花纹饰面，

装饰效果好，适应各类建筑的内、外墙装饰，市场容量

大、前景好。

<REC>

<申请号>=CN94104382.7

<名称>=建筑装饰用胶粉

<申请（专利权）人>=西安市莲湖区三环精细化工厂

<发明（设计）人>=乌云平;吕明轩

<申请日>=1994.04.26

<地址>=710061陕西省西安市长安路南段付521号

<摘要>=本发明是一种粘贴瓷面砖、马赛克及大理石等饰

面材料的建筑饰面用胶粉，它由4-12％的聚乙烯醇、10-

15％的炭纤维素、2-5％的硫酸铝，30％-45％的硅酸盐水

泥、20％-30％的方解石粉和15％-30％的磁粉、组成。其

粘结强度达2.2MPa以上，而且具有较好的耐冻、耐湿热及耐水

性能，特别适用于石质类饰面材料的粘贴。本胶粉为水溶性，使

用方便，只需加水搅拌后即可使用。

<REC>

<申请号>=CN89100579.X

<名称>=超薄半硬塑料贴面片

<申请（专利权）人>=天津市木材四厂

<发明（设计）人>=李俊尧;王金铭;王英;葛蔚

<申请日>=1989.02.16

<地址>=天津市河东区津塘公路57号

<摘要>=本发明是一种将装饰纸浸渍氨基树脂，然后经烘

干直接与底层无纺布热压而成的超薄半硬塑料贴面

片，浸渍用树脂胶由甲醛、三聚氰胺、聚乙烯醇、六次

甲基四胺、乙醇、尿素和水制成。树脂胶制成后加入

潜伏性固化剂，再进行浸渍。本发明的制成品厚度仅

有0.2-0.25mm，弯曲成型性可达6-10mm/R；本发

明除具有热固性树脂装饰层压板的优点和用途外，因

为它薄而且韧性好，还可用于各种曲面、复面、图弧及

顶角的包镶；本发明制造工艺简单，生产周期短，节约

材料，成本低。

<REC>

<申请号>=CN95113049.8

<名称>=聚氨酯-聚丙烯酸酯复合皮革涂饰剂

<申请（专利权）人>=王南

<发明（设计）人>=王南

<申请日>=1995.10.27

<地址>=646000四川省泸州市小市镇苏家巷29号

<摘要>=本发明提供的是一种由聚氨酯与聚丙烯酸酯复

合而成的水乳液型皮革涂饰剂。该皮革涂饰剂是由

多个经聚乙烯醇扩链的多分枝状聚氨酯微粒与聚丙

烯酸酯微粒相互包裹交联而成，具有不规则异相“核

-壳”结构，并且在复合物分子链上带有能在干燥成

膜时交联反应的活性基团。复合物中聚氨酯与聚丙

烯酸酯的固体分重量比为9∶1～1∶9，聚乙烯醇用

量为聚氨酯固体份的2％～15％。具有这种结构的

复合树脂能充分兼具聚氨酯树脂和丙烯酸树脂两者

的特点，呈现优良的综合性能。

<REC>

<申请号>=CN94119518.X

<名称>=防腐抑菌涂料

<申请（专利权）人>=天津市河北区职工大学

<发明（设计）人>=谢明;浦长光;魏虹;李长华;王郁铨

<申请日>=1994.12.20

<地址>=300240天津市河北区桥园里69-101

<摘要>=本发明提供了一种用于育苗纸的防腐抑菌涂料，

所说涂料为含有从甲醛、乙二醛和戊二醛组成的一类

醛中选出的醛，从硫酸铜、五氯酚酮、8-羟基喹啉铜、

羟基壬基苯磺酸铜和十二烷基苯磺酸-乙二胺铜络

盐组成的一类铜盐中选出的铜盐，从福美双和福美锌

组成的一类有机硫选出的有机硫及从聚丙烯酸钠、聚

乙烯醇缩甲醛、聚乙烯醇缩丁醛、聚乙烯醇、羧甲基纤

维素组成的一类粘合剂中选出的水溶性粘合剂混合

均匀后所得的混合物。

<REC>

<申请号>=CN94103844.0

<名称>=多功能防水篷布

<申请（专利权）人>=陈家盛

<发明（设计）人>=陈家盛;陈基本

<申请日>=1994.04.15

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市菠萝岭东三街155号

<摘要>=本发明介绍了一种多功能防水篷布及其生产方

法。它是采用聚乙烯醇经溶解，缩醛化反应，混缩聚

反应，冷却，后处理，调色、涂布，干燥等几个工序制

得。根据本发明生产的各种篷布，与传统篷布相比具

有明显的优点，它能防水防潮、防碱防腐、防雾阻燃、

耐热耐寒、不粘不脆、无味无毒、色彩鲜艳、柔韧耐用，

且成本低廉。作为防水材料，可广泛应用于各行各

业、各个领域。

<REC>

<申请号>=CN90105980.3

<名称>=制作课桌等的新型材料及工艺方法

<申请（专利权）人>=唐芝

<发明（设计）人>=唐芝

<申请日>=1990.11.22

<地址>=210013江苏省南京市马鞍山路10号6幢101室

<摘要>=本发明给出的是一种用以制作课桌、书架等教学

用品的新型材料及工艺方法，它的成分配比是石膏粉

74～79％、增强增韧材料占5～13％，轻骨料占5～

10％，表面增强、装饰、防水材料占2～3％，总重量为

100％。它的工艺方法主要采用预处理、混合料的搅

拌成型、表面处理等工艺方法。本发明具有工艺简

单、材料来源易得、成本低、抗折强度大于

200kg/km<SUP>2</SUP>，软化系数超过0.9、表面光滑坚硬、性能

完全满足课桌、书架等教学用品的使用要求，还具有

不燃烧、不腐烂、不生虫等特性。

<REC>

<申请号>=CN88105283.3

<名称>=麦饭石水容器内壁敷料制备及其烧成工艺

<申请（专利权）人>=山东大学;尹聪

<发明（设计）人>=庄得新;尹聪

<申请日>=1988.06.11

<地址>=山东省济南山大南路27号

<摘要>=一种陶、瓷水容器内壁敷料制备及其烧成工艺，

属于化学敷料及烧制技术领域。敷料主要成分为麦

饭石。该种水容器的制造工艺为一般陶瓷生产工艺，

使麦饭石颗粒层牢固地敷着在陶、瓷水容器的内壁

上。该种水容器除容水功能外，还可溶于水中某些人

体必需的微量元素，吸附水中某些有害元素离子。该

种水容器工艺简单，生产容易，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN98122172.6

<名称>=装饰用水溶性涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东现代科技实业发展公司

<发明（设计）人>=孔祥伟

<申请日>=1998.12.29

<地址>=250014山东省济南市经十路98号(山东工业大学南院)

<摘要>=本发明是一种装饰用水溶性涂料及其制备方法,

选用聚乙烯醇为主要成膜物质,加入甲醛进行缩合反应,运用互

穿网络技术,采用多种材料在一定的温度条件下的共混工艺制

得的涂料,由于涂刷后该涂料在装饰面可形成网状膜,从而涂料

层具有较好的透气性,网状膜具有附着力强、耐水洗、耐摩擦、

可有效的减少涂料中的挥发性物质无毒副和刺激作用,由于其

施工简便,技术容易掌握,且装饰花样繁多,价格低廉,无毒、无污

染。

<REC>

<申请号>=CN94101256.5

<名称>=固体感光树脂版粘合层涂布工艺

<申请（专利权）人>=天津市中原印刷科技有限公司

<发明（设计）人>=赵效杰

<申请日>=1994.02.04

<地址>=300222天津市河西区一号路41号

<摘要>=本发明是一种固体感光树脂版粘合层涂布工

艺。该工艺是在聚氨酯型粘合剂中，配入2‰—50‰

的安息香型光引发剂，或重氮型光交联剂，或聚乙烯

醇肉桂酸酯型光二聚体；然后将上述粘合剂混合物涂

布于树脂版基材上，干燥后再在紫外光下进行光照处

理，从而制成树脂版粘合层。本发明可以提高粘合层

的粘合强度5—10倍，达到初粘剥离强度

＞＞2kg/cm，本发明的应用，可取得巨大的经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN92108711.X

<名称>=高效脱模剂

<申请（专利权）人>=王树卫

<发明（设计）人>=王树卫

<申请日>=1992.07.28

<地址>=050051河北省石家庄市有机化工厂

<摘要>=本发明涉及一种建筑工程浇灌混凝土时模板表

面涂层及其配制方法，脱模剂由油、吐温、司盘、聚乙

烯醇、水、脂肪酸、石油产物、磷酸、苛性钾等组成。该

脱模剂脱模效果好，成膜时间快，不污染钢筋及混凝

土表面，是建筑浇灌混凝土时的理想模板涂层。

<REC>

<申请号>=CN97100905.8

<名称>=轮胎快速堵漏剂

<申请（专利权）人>=张瑞兴

<发明（设计）人>=张瑞兴

<申请日>=1997.01.10

<地址>=510000广东省广州市中山六路玛脑一巷10号803

<摘要>=本发明涉及一种轮胎快速堵漏剂。它的组成成分

及各成分的比例(重量比)为:聚乙烯醇(聚合度约1700)为8—

12%,甲醛水(约40%)为3—6%,盐酸(约37%)为0.5—0.8%,氢氧

化钠(工业用)为0.2—0.3%,水80—86%,配制成溶剂。本发明可

为自行车、人力车、汽车轮胎堵漏之用,最适合用于针、钉刺穿

的漏气,沙眼漏气,暗漏气等,本品使用方便、快速,个人或家庭只

要备有本品和打气筒,即可自行为内胎堵漏。

<REC>

<申请号>=CN02118184.5

<名称>=偏振膜及其制造方法、偏振片、光学构件

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=土本一喜;近藤诚司;西田昭博

<申请日>=2002.04.24

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明的课题是提供一种液晶显示装置用的具

有高偏振度、高透射率的偏振膜及其制造方法、以及使用它的

偏振片、光学构件。本发明的偏振膜的制造方法是使聚乙烯醇

类膜进行干式单轴延伸后，在含有碘的水溶液或含有二色性染

料的水溶液中进行松弛，再在含有PVA交联剂的水溶液中使

该松弛膜延伸。理想情况是，聚乙烯醇类膜的干式延伸倍率为

二倍以上，松弛膜的延伸倍率为1.02倍以上，总延伸倍率为

6.5倍以下。另外，松弛率最好为干式延伸倍率的10％以下。

<REC>

<申请号>=CN85104437

<名称>=辐照显示薄膜剂量计及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;中国农业科学院原子能利用研究所;北京市辐射中心

<发明（设计）人>=王艳乔;周小民;唐掌雄;张恭明

<申请日>=1985.06.12

<地址>=北京市海淀区中关村

<摘要>=本发明属于核辐射技术中剂量的监测，其内

容包括一种用于<SUP>60</SUP>Coγ—射线辐照剂量监测的

薄膜剂量计及其制法。该薄膜计量计是由含氯共

聚物和染料隐色体所组成。它对可见光不敏感，

对<SUP>60</SUP>Cor—射线具有相当敏感性，其主要成分

含有与被照物质等效的C、H、O、N等元素。该薄膜剂量计结构简单、容易制造，可为农、

工、医等各领域的现场使用提供一种灵敏、可靠、

稳定、直观性强的监测显示手段。剂量监测显示

范围为10<SUP>3</SUP>—10<SUP>7</SUP>rad。

<REC>

<申请号>=CN95119390.2

<名称>=有机水凝胶固定酶制备有机相生物传感器

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=郭奕柱;董绍俊

<申请日>=1995.12.22

<地址>=130022吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=本发明属于有机水凝胶固定酶制备生物传感器

的方法。本发明制备生物传感器时，将酶、媒介体与0.1-5％

表面活性剂与6-20％聚乙烯醇的水溶液混合均匀后，加入

60-85％的二甲基甲酰胺，将混合溶液滴涂到电极表面，室温

下在5-20分钟凝胶成膜。该制备过程迅速，制备出的生物传

感器具有优异的性能：对水溶性和非水溶性物质都具有较大的

检测灵敏度，并适应于完全无水的有机溶剂，油水混合溶剂以及

水等各种介质中的生物检测。

<REC>

<申请号>=CN200510043174.7

<名称>=一种陶瓷零件的快速制造方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=王秀峰;于成龙;单联娟;江红涛

<申请日>=2005.09.01

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种陶瓷零件的快速制备方法，首先用三维造型

软件在计算机中生成需要制造的陶瓷零件的三维实体模型，然

后用分层软件对三维实体模型进行分层得到每层的形状，根据

分层的形状，刻画本层的轮廓线并将轮廓线外的区域进行网格

刻画，再在刻画的缝隙中填充聚乙烯醇水溶液，逐层叠加后，

再经过排蜡烧结并去除产品轮廓线外的余料，即可获得所需的

陶瓷零件。

<REC>

<申请号>=CN93112625.8

<名称>=合成防火装饰板及其制造工艺

<申请（专利权）人>=蔡敬梁

<发明（设计）人>=蔡敬梁

<申请日>=1993.12.17

<地址>=200241上海市吴泾热电厂

<摘要>=本发明涉及一种建筑材料及其制造工艺，尤其是

一种防火装饰板及制造工艺，其主要特征在于以粉煤

灰、石膏粉、聚乙烯醇和玻璃纤维等，经浸水去水、灌

入模具加压，自然凝结后脱模。本发明具有成本低、

制造方便、强度、韧性都强，且具有良好的防火性能等

优点，且有效的解决了由粉煤灰所造成的工业污染，

变废为宝，同时该发明产品防水性好、抗震抗压胜过

石膏装饰板和水泥TK板。

<REC>

<申请号>=CN96117760.8

<名称>=一种成膜消毒剂的配制方法

<申请（专利权）人>=胥江

<发明（设计）人>=胥江

<申请日>=1996.10.29

<地址>=610031四川省成都市红墙巷37号卫生防疫站

<摘要>=一种成膜消毒剂,包含成膜材料、杀菌剂、止血

剂、镇痛剂等,其特征是:成膜材料为聚乙烯醇缩丁醛,杀菌剂为

洗必肽,止血剂为止血敏或安络血,镇痛剂为苯甲醇,该消毒剂形

成的膜防水、有弹性、不粘连伤口,耐磨,本品可用于家庭、体

育运动、野战部队、厂矿、旅游、施工以及其它容易受伤的特

种行业。

<REC>

<申请号>=CN93109759.2

<名称>=充气轮胎自动堵漏弥补剂

<申请（专利权）人>=张长城

<发明（设计）人>=张长城;唐峙峰

<申请日>=1993.08.14

<地址>=610031四川省成都市一环路西三段61号6楼

<摘要>=本发明是“充气轮胎自动堵漏弥补剂”(有无内胎

均可)，在各类车辆轮胎被锐器刺扎后，能及时堵漏弥

合防止漏气。更新了各种充气轮胎被刺扎后的传统

补胎方法。省时，省力，方便，快捷。适用温度在

-45℃-130℃。汽车轮胎有无内胎均可，能在

Φ10mm的锐器刺扎后迅速弥补，防止漏气。本品有

良好的流动性，渗透性，韧性。它的重量百分比组成

是：聚乙烯醇1-5％，滑石粉1-3％，纸纤维素

0.3-5％，乙二醇10-60％，表面活性剂0.01-1％，橡

胶粒0.1-5％，氧化铁红和铁黑0.1-3％，防腐剂

0.1-0.5％，水13-87.39％。

<REC>

<申请号>=CN91101400.4

<名称>=墙砖及铺地材料专用粘合剂

<申请（专利权）人>=夏洁心

<发明（设计）人>=夏洁心;金坚

<申请日>=1991.03.09

<地址>=056002河北省邯郸市土山前街27号

<摘要>=当今建筑业墙砖及铺地材料与水泥面粘贴仍用

传统的工艺，即用水泥加水胶来粘贴施工，不但施工

速度慢、技术要求高，而且由于水泥凝固收缩率大，墙

地砖容易脱落。因此急切期待粘接性能好又经济的

墙砖及铺地材料专用粘合剂问世。本发明是以乙烯

-醋酸乙烯共聚乳液树脂为基础添加高重量比的填

充料及其它助剂制成。本发明将为建筑业提供理想

的墙地面装潢的专用粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN88102761.8

<名称>=防火、防水和防霉织物

<申请（专利权）人>=陈生才

<发明（设计）人>=陈生才

<申请日>=1988.05.13

<地址>=湖北省蒲圻市城北路25号针织厂

<摘要>=本发明涉及用于防火、防水和防霉的织物。坯布

经退浆、漂炼和烘干后，用由磷酸氢二铵90～100

克/升、磷酸二氢铵40～50克/升、尿素180～200

克/升、六羟甲基三聚氰胺8～9克/升、防水剂

(EM或AC)84～95克/升、聚乙烯醇15～20克/

升、三氧化二锑15～20克/升和渗透剂(JFC)1克

/升及适量水组成的防火、防水和防霉组合物进行浸

轧、再经烘干和焙烘制成防火、防水和防霉织物，所说

的织物无毒，无异味，皮肤对它不敏感，可制成各种服

装、帐篷等。

<REC>

<申请号>=CN93109978.1

<名称>=一种可生物降解的含淀粉的组合物及其生产方法和用途

<申请（专利权）人>=北京华新淀粉降解树脂制品有限公司;北京星辰现代控制工程研究所

<发明（设计）人>=孙建光;李云政

<申请日>=1993.08.24

<地址>=101500北京市密云县果园西路

<摘要>=本发明涉及一种可生物降解的含淀粉的高分子

组合物和它的生产方法及其制品的用途，高分子组合

物中含有淀粉、聚乙烯、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、

多元醇、聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、硬

脂酸钙、尿素、碱、表面活性剂等，用双螺杆挤出机进

行连续混合加工。该组合物原料易得、成本低、无毒、

加工工艺简单，力学性能与聚乙烯接近，其制品在一

定时间内可以发生生物降解，残渣呈颗粒状。

<REC>

<申请号>=CN200710016138.0

<名称>=彩色防水涂料

<申请（专利权）人>=孙清吉

<发明（设计）人>=孙清吉

<申请日>=2007.07.19

<地址>=265718山东省龙口市东江镇大脉村

<摘要>=本发明属建筑用涂料，具体涉及一种彩色防水涂料。其特征是由下述组份按重量份组成，乙烯－醋酸乙烯共聚物乳液30－50、乙烯焦油15－25、聚乙烯醇4－6、烷基酚聚氧乙烯醚0－0.2、磷酸三丁酯0.2－0.7、偏磷酸钠0－0.3、轻质磷酸钙5－8、氧化铁4－10。具有水性涂料、防水、无毒、无味、无污染，施工安全方便，一般无积水情况下均可正常施工的优点。

<REC>

<申请号>=CN94112125.9

<名称>=轮胎内胎自补剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海市宝山区新华电池厂

<发明（设计）人>=杨金龙

<申请日>=1994.04.18

<地址>=200083上海市中山北一路890号

<摘要>=本发明是一种用于自行车、人力车、摩托车、拖拉

机或汽车轮胎内胎补洞防漏的自补剂，其组成按重量

计为：聚乙烯醇2—3％，石膏粉5.2—6.2％，硅酸镁

0.05—0.1％，据本粉2.8—3.8％，余量为自来水。其

制备方法是将自来水烧开后，相继加各成分烧开拌

匀，冷却后灌瓶包装待用。将本内胎自补剂灌入内胎

中，则能对内胎的戳破孔和沙眼自动补合，防止漏气，

使用方便。

<REC>

<申请号>=CN02107785.1

<名称>=烧结的镉负极的制备方法

<申请（专利权）人>=三洋电机株式会社

<发明（设计）人>=绀社明彦

<申请日>=2002.03.21

<地址>=日本国大阪府

<摘要>=本发明的一个目的是提供一种具有优异循环特

性的镉负极的制备方法,在填充活性材料时掺入的杂质,可通过

热处理除去,而不会影响该方法的生产效率。按照本发明,烧结

的镉负极的制备方法包括以下步骤:活性材料的填充步骤,包括

用基于氢氧化镉的活性材料对经烧结的镍基片进行填充,得到

活性材料填充的电极板;加热步骤,包括加热活性材料填充的电

极板,使至少一部分这样填充的基于氢氧化镉的活性材料转化

为氧化镉;聚乙烯醇添加步骤,包括在加热步骤中向活性材料填

充的电极板中加入聚乙烯醇;水合步骤,包括将加入了聚乙烯醇

的经活性材料填充的电极板进行水合(即:包括将电极板浸渍在

碱性溶液中使氧化镉转化为氢氧化镉的步骤)。

<REC>

<申请号>=CN96114241.3

<名称>=仿玉石釉钢七彩丝绸涂料

<申请（专利权）人>=杨光

<发明（设计）人>=杨光

<申请日>=1996.12.24

<地址>=430074湖北省兴社经济技术开发公司武汉市洪山区鲁巷十九号

<摘要>=本发明是关于一种仿玉石釉钢七彩丝绸涂料,该

技术采用花岗石或大理石粉、聚乙烯醇、苯丙或乙丙乳液、轻

质碳酸钙、滑石粉、钛白粉、珠光粉、七彩短绒和水为原料,

其成本低,耐磨耐水,有多彩、珠光、彩绒和真石效果,是非常理

想的涂料产品。

<REC>

<申请号>=CN01107366.7

<名称>=防尘拉力湿部添加剂

<申请（专利权）人>=冯世荣;刘永焰

<发明（设计）人>=冯世荣;刘永焰

<申请日>=2001.04.18

<地址>=637000四川省南充市将军路35号

<摘要>=本发明公开了一种防尘拉力湿部添加剂,含有

下列组份:聚乙烯醇4－6,磷酸三钠6－9,偏硅酸钠4－6,变性

淀粉20－25,糊精5－7,元明粉16－22,硫酸铝3－4,丙烯酸酯

5－7,羧甲基纤维素钠6－8,松香胶4－6,本添加剂可提高纤维

回收率20－36%,提高纸张拉力16－25%,降低成本22－

32%。

<REC>

<申请号>=CN200510024399.8

<名称>=绝缘型静电粉末涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=嘉善维克托塑化有限公司

<发明（设计）人>=王凤明

<申请日>=2005.03.16

<地址>=314111浙江省嘉善县杨庙镇工业园区

<摘要>=本发明公开了一种绝缘型静电粉末涂料及其生

产工艺，按重量百分比包括下列组分：聚酯树脂5－20％、环

氧树脂30－50％、双氰胺1－3％、流平剂0.7－1.5％、硅微粉

10－30％、聚乙烯醇缩丁醛5－10％、咪唑0.05－0.2％、特种

非导电颜料(黄、绿等)0.1－2％、安息香0.2－0.8％。生产工艺

是：根据上述配方，配料后，放入混合机内混合；将混合好的

混合料放入挤出机内溶融混炼挤出，挤出机的混炼温度控制在

100－130℃，混炼时间控制在20秒到70秒；挤出的片状料冷

却后，投入到粉碎机内粉碎、研磨成100－350目的粉末，最

后成为绝缘型静电粉末涂料成品。但整个生产工艺所用的设备

(混合机、挤出机、粉碎机等)其材质须具备超硬、超耐磨材料

特制。用该涂料静电喷涂在须用于绝缘的物体上，与溶剂绝缘

涂料相比有更好的厚涂性，绝缘效果更佳，是环保型绿色产品，

可广泛推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96100825.3

<名称>=啤酒瓶贴标用胶配方及制造工艺

<申请（专利权）人>=李广福

<发明（设计）人>=李广福

<申请日>=1996.01.26

<地址>=101700河北省大厂县城西大街3号

<摘要>=本发明提供了一种啤酒瓶贴标用胶的配方及制

造工艺。其特征是：采用聚乙烯醇树脂、甲醛、盐酸、氢氧化

钠、尿素、水及香精为原料，重量比分别为6％至9％、15％至

25％、1％至1.5％、0.3％至0.6％、0.2％至0.3％、70％至

80％、0.005％，在反应釜中于不同温度下，经多步物理、化学变

化而生成啤配瓶贴标用胶。以此发明方法制成的胶，用于啤酒

灌装生产线上贴标，可提高贴标率，避免标起绉、移位现象，从而

提高生产率。

<REC>

<申请号>=CN87104244

<名称>=一种制造黑线晒图纸的方法

<申请（专利权）人>=李广洲

<发明（设计）人>=李广洲

<申请日>=1987.06.22

<地址>=辽宁省鞍山市铁东区湖南二号区405楼4号

<摘要>=本发明公开了一种改进的用间苯二酚作偶联剂

的制造黑线晒图纸的方法，该方法的特点是用β—环

状糊精大分子把间苯二酚色裹起来，制成包膜间苯二

酚。从而有效地防止了间苯二酚与重氮盐的预偶合

现象，延长了黑线晒图纸的保存时间，增加了晒图纸

线条密度。

<REC>

<申请号>=CN03810481.4

<名称>=耐冲击性优良的层合结构及其制造方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=B·C·王;C·A·史密斯

<申请日>=2003.05.15

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明是一种层合制品，包含至少三层增塑聚乙

烯醇缩丁醛(PVB)片材，其中所述层合材料的至少一层是硬挺

PVB片材，和至少两层是软质PVB片材。本发明的层合制品

用来提供为免除发生于汽车、建筑物和窗户风挡之类的损坏而

增加的防护，所述这些损坏乃是由于将它们暴露于诸如飓风级

风中、狂风所推进的飞砂走石的冲击，或者故意的对包含本发

明的层合材料的窗户风挡之类的冲击。

<REC>

<申请号>=CN94106012.8

<名称>=壁面喷涂材料的制作方法

<申请（专利权）人>=施加强

<发明（设计）人>=施加强

<申请日>=1994.05.27

<地址>=465342河南省商城县汪桥乡丁坳村

<摘要>=一种壁面喷涂材料的制作方法，首先，用水、尿

素、乙二醇、甲醛水、硼砂、明矾按规定比例混合溶解

制成改性剂，再用这种改性剂与水、聚乙烯醇加温溶

解混合制成胶水，最后用已制成并冷却后的胶水，与

熟石灰、轻质沉淀碳酸钙、颜料、消泡剂等搅拌均匀即

成。本发明方法制造壁面喷涂材料，成本低，耐磨耐

洗，美观实用，不会污染环境，不易燃烧，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN96104867.0

<名称>=云锦水性涂料的配方及工艺方法

<申请（专利权）人>=黄仕彬

<发明（设计）人>=黄仕彬;琚志敏

<申请日>=1996.05.07

<地址>=200062上海市梅川路106号

<摘要>=一种云锦水性涂料的配方及其工艺方法是：聚乙

烯醇0.7kg，加入8kg的水中加热，完全溶解后过滤，加入成膜助

剂，加入钛白粉，轻钙粉、滑石粉等研磨得成品。本发明的涂料

无毒、无味，耐水性强，属中档涂料。

<REC>

<申请号>=CN92101330.2

<名称>=洁手剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=傅宏生

<发明（设计）人>=傅宏生

<申请日>=1992.03.09

<地址>=100053北京市宣武区槐柏树街3楼105号

<摘要>=本发明涉及一种高分子化合物与助剂合成的洁

手剂及其制作方法。由于本发明采用独特的配方和

制作方法，使本发明在使用的时候只需倒一点在手

上，就会很快渗入皮肤，20秒钟左右便形成一层薄

膜，将双手轻轻搓动，渗入皮肤的污垢就会随膜一起

脱落下来，不需要再使用水清洗或毛巾等擦拭，对皮

肤无伤害，使用和携带非常方便。它可以广泛用于煤

矿、石油化工、机械制造行业，尤其对野外工作者，外

出旅游等没有水源的情况下，效果更加显著。

<REC>

<申请号>=CN88108855.2

<名称>=热硫化胶鞋粘合剂

<申请（专利权）人>=天津市大中华橡胶厂

<发明（设计）人>=李淀多;李葆诚

<申请日>=1988.12.27

<地址>=天津市河北区中山北路6号

<摘要>=热硫化胶鞋粘合剂，是以预配制好的由聚乙烯醇

水解体和聚丙烯酰胺的水溶物组成的二元物和由天

然胶乳、萜烯树脂、硫化促进剂、颜料等混合而成的乳

胶浆按一定比例配制而成的。其特点：可使胶鞋里、

面布的粘附强度提高一倍以上，有效地解决了模压胶

底鞋在穿用时底边开胶的问题。

<REC>

<申请号>=CN92109062.5

<名称>=一种卷烟胶的制备方法

<申请（专利权）人>=李有才;董非

<发明（设计）人>=李有才;董非

<申请日>=1992.07.29

<地址>=652500云南省澄江县云南红塔卷烟胶厂

<摘要>=本发明是一种卷烟胶的制备方法，主要是在聚醋

酸乙烯均聚乳液的聚合反应过程中，当乳液的粘度提

高到一定程度后(≥10000CPS)，胶液变得稠厚，不易

流动，根据此特点，采用添加乙烯-醋酸乙烯共聚乳

液，来改善乳液的流动性，此添加剂具有内增塑作用，

固含量高(≥54.5％)而粘度低(500～1000CPS)，两

者具有互补作用，使胶的性能明显改善，不仅粘度高，

而且有良好的流动性，最适用于粘接烟支。本发明的

卷烟胶具有粘度高、流动性好，在卷烟机车速达6000

支/分以上时使用，不出现漏粘现象，而且粘接效果

良好等优点。

<REC>

<申请号>=CN01129394.2

<名称>=耐水防潮、附着力强的新型涂料

<申请（专利权）人>=李向阳

<发明（设计）人>=李向阳

<申请日>=2001.06.15

<地址>=100016北京市酒侧桥医院口腔科

<摘要>=本发明涉及一种新型涂料,它不含有或少量含有

甲醛,基本上无异味或有毒物质释出,而且具有耐水防潮、附着

力强、施工简便、涂料饰面的外观平整、防火阻燃等性能的优

异结合。

<REC>

<申请号>=CN90105646.4

<名称>=防蛀防霉干洗剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=杨大魁

<发明（设计）人>=杨大魁;董树丹;郭秀兰;田正礼

<申请日>=1990.04.25

<地址>=210003江苏省南京市铁路南街45号401室

<摘要>=本发明涉及一种干洗剂，它是将防蛀剂、防霉剂

与成膜剂混合，经搅拌，混匀，加热蒸发制得防蛀防霉

缓释微型胶囊，再将这种微型胶囊与干洗剂基料混

合，搅匀，过滤，分装即得本发明的防蛀防霉干洗剂，

其不仅具有去污功能，还具有防蛀防霉功能，对衣物

无污染，也无不愉快气味。

<REC>

<申请号>=CN02106204.8

<名称>=取向膜的生产方法、偏振膜、偏振板和可视显示器

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=近藤诚司;土本一喜;西田昭博;木下亮儿

<申请日>=2002.04.03

<地址>=日本国大阪府

<摘要>=一种在加热或加湿条件下尺寸变化小的聚乙烯

醇衍生膜的取向膜通过包括以下步骤的取向膜生产方法获得:

通过在不低于70℃下加热将包含聚乙烯醇或其衍生物的含

水率调至不大于10%的未拉伸膜拉伸2至6倍;然后在不高

于40℃下冷却后再在不低于70℃下加热使之退火。

<REC>

<申请号>=CN87100688

<名称>=粘胶石膏绷带的制作方法

<申请（专利权）人>=上海医用敷料厂

<发明（设计）人>=董国谨;杨栋国;陈奇伟;苏建峥;宋云叶;范秋凤

<申请日>=1987.02.14

<地址>=上海市卢湾区斜徐路766号

<摘要>=本发明的粘胶石膏绷带的制作方法包括以下步

骤：首先将二水石膏粉加入到由聚乙烯醇、白胶和水

组成的合成液胶与固化时间调节剂中，经充分搅拌制

得石膏浆，然后将石膏浆涂敷在纱布上，再将该纱布

经热处理脱水，使纱布上涂敷的石膏浆成为半水石

膏。本发明由于不采用诸如甲醇等有机溶剂，而采用

水，故而在制作过程中无毒性污染，清洁，而且制作成

本较低。

<REC>

<申请号>=CN93111683.X

<名称>=水松纸的半固状料涂布印刷方法

<申请（专利权）人>=汤永生

<发明（设计）人>=汤永生

<申请日>=1993.09.04

<地址>=425000湖南省永州市河西路1号

<摘要>=本发明是关于一种水松纸的半固状料涂布方

法。改变已有技术中的液状料涂布加工工艺为半固

状料涂布印刷，改变原液料涂布的浸料式涂布，为本

发明的窄缝挤出式涂布，半固状涂布料中干固物总量

可提高到40％－60％左右，释稀料含量可降低至

40％－60％，释稀料含量要比已有的液状涂布生产

工艺平均要降低20％－30％，大大减少了涂布料的

工艺浪费，和挥发性浪费，减少了生产环境污染，原纸

经半固状料涂布印刷后，加工烘干快，可提高班产量

与降低电耗。

<REC>

<申请号>=CN99124935.6

<名称>=复合魔芋胶及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=马辉文;刘永平;汤家芳;郑正炯

<申请日>=1999.12.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种复合魔芋胶及其制备方法和

用途,该魔芋胶是将经过预处理的魔芋精粉胶液与聚乙烯醇胶

液按1∶1的重量比混合,并添加占混合胶液适量的戊二醛混溶

后组成。其制备方法是将适量魔芋精粉用醋酸酐进行预处理后,

制得均一的乙酰化魔芋胶液,再将聚乙烯醇制成浓度为27%聚

乙烯醇胶液,将二者按1:1的重量比充分混合,并添加占胶液总

重量0.0001%—5%的戊二醛混合均匀,静置交联后即得所需要

的复合魔芋胶。该复合魔芋胶可广泛用于各种塑料薄、包装

薄、一次性卫生用品制造。

<REC>

<申请号>=CN91108232.8

<名称>=电话消毒膜

<申请（专利权）人>=常熟市康乐保健用品厂

<发明（设计）人>=龚兴生

<申请日>=1991.11.07

<地址>=215542江苏省常熟市唐市镇

<摘要>=本发明的电话消毒膜，是由聚乙烯醇、硅胶、乙二

醇和香料制成消毒液，然后在光滑的模具上展开成薄

膜状，通风干燥后用醋酸洗必太溶液喷洒或涂布在薄

膜上，经通风干燥后制成。本发明具有无毒、灭菌时

间长且杀菌效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN94106360.7

<名称>=拉浆式金属氢化物电极的制备方法

<申请（专利权）人>=国营第七五五厂

<发明（设计）人>=郝建国;陈文森

<申请日>=1994.06.15

<地址>=453069河南省新乡市第55号信箱总工办

<摘要>=本发明公开一种拉浆式金属氢化物电极的制备

方法，以穿孔金属带为骨架，MC和聚乙烯醇缩甲醛

为粘合剂，石墨粉、镍粉为导电剂，混合稀土贮氢材料

为活性物质，再按比例将其和浆，并均匀地涂在金属

带两侧，经干燥，辊压完成极板成型。利用本发明能

实现连续生产极板带，再经模具落料制成电极片。该

电极柔软、韧性高，宜卷绕成型，与烧结镍电极相匹

配，制成的AA型MH/Ni电池，平均容量可达

1150WAh，循环寿命按IEC方法可达950次。

<REC>

<申请号>=CN02111292.4

<名称>=改性耐水耐低温白乳胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=陈月辉

<申请日>=2002.04.09

<地址>=200336上海市长宁区仙霞路350号

<摘要>=本发明属于粘合剂领域,并公开了一种改性耐水

耐低温白乳胶及其制备方法。本发明是以聚乙酸乙烯酯乳液为

基料,用聚乙烯醇水溶液为胶体保护剂,用乙烯－乙酸乙烯酯乳

液为耐水耐低温改性剂,用碳酸钙与高岭土为粘结增强剂,并按

本发明公开的各组分重量份数和制备方法,可制得改性耐水耐

低温白乳胶。其各项技术指标均超过了化工行业标准,耐水性能

优异,耐低温性能好,生产工艺简单,成本较低是无毒无害的环保

型产品。

<REC>

<申请号>=CN93107535.1

<名称>=纸塑复合树脂乳液胶粘剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1993.06.30

<地址>=300074天津市河西区气象台路东风里10楼(旁)

<摘要>=纸塑复合树脂乳液胶粘剂，它涉及粘合剂，尤其

涉及复合型的热固性粘合剂。本粘合剂由丙烯酸或

丙烯酸醋乳液、聚乙烯醇缩甲醛树脂胶、甲苯树脂胶、

苛发性聚苯乙烯胶、FS—5胶混合而成。它特别适用

于聚丙烯编织布—塑料膜、纸—塑料膜等复合材料的

层间粘合，它既适用于非极性材料粘接，也适用于极

性材料粘接；复合时，采用热风予热冷压贴合定位工

艺，便于工业化生产。它粘合牢固、耐温、耐湿、抗老

化性能好，用途十分广泛，价格低。

<REC>

<申请号>=CN88105944.7

<名称>=隔热防火复合材料及其用途

<申请（专利权）人>=四川省建筑材料工业科学研究所

<发明（设计）人>=王富臣;方尚华;王秀文;谭英凡

<申请日>=1988.09.12

<地址>=四川省成都市张家巷

<摘要>=本发明涉及隔热防火复合材料及其用途，特别是

涉及有高耐火度要求的隔热防火复合材料及其用它

制成的制品。本发明采用粘接材料、增强材料和外加

剂，按一定的重量百分数，制成符合防火门扇要求的

各型板材，经装修后制成防火门，其耐火极限达到目

前防火门甲级标准：72分钟，向火面1000～1100℃，

背火面最高测温点82℃，烧后完整无缺，本发明的

隔热防火复合材料还可作1100℃以下工业炉或工

业炉内1100℃以下部位的炉衬、炉盖。

<REC>

<申请号>=CN200610014979.3

<名称>=沥青桥面防水涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种沥青桥面防水涂料生产工艺，将沥青加温至140℃；将聚乙烯醇、1831、硝酸钴、滑石粉和酸甲基纤维素与1000千克水混合得到软化水；将加温至140℃的沥青和上述软化水通过胶体磨研磨混合均匀；往上述混合均匀的物料中加入氯丁乳胶、消泡剂、草酸和天然胶，并混合均匀得到成品。本发明具有以下优点：宽阔的温度适应性，固化成膜快，韧性好，粘结力强，整体防水性能好；耐酸性、耐碱性强；无毒，不易燃烧。

<REC>

<申请号>=CN94115612.5

<名称>=高含水弹性体成型物和医用导管及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国康复研究中心

<发明（设计）人>=毛立江;胡元洁;朴东旭

<申请日>=1994.08.30

<地址>=100077北京市丰台区角门北路10号

<摘要>=本发明提供一种由聚乙烯醇、水、亚砜和C<SUB>10</SUB>～C<SUB>55</SUB>直链烷烃制备的高含水弹性体成型物，如医用导管尤其是导尿管的方法及由该方法制备的高含水弹性体成型物如医用导管尤其是尿管。由本发明方法制备的医用导管尤其是导尿管具有优异的润滑性，完全满足临床上使用的要求，在使用过程无衰变，容易插入体腔并从中拔出，不损伤粘膜组织，可大大减轻病人疼痛和不适感。

<REC>

<申请号>=CN94111336.1

<名称>=水包水芳香型多彩花纹涂料

<申请（专利权）人>=苏州市建筑材料科学研究所

<发明（设计）人>=沈春林;邱侃;陆正阳;袁晓枫;宗梅红;郑彩林;陈锦波;褚建军;金国元;徐月仙

<申请日>=1994.05.20

<地址>=215004江苏省苏州市阎胥路谈家巷13-1号

<摘要>=本发明涉及一种水包水芳香型多彩花纹涂料，包

括絮凝剂、促聚剂和水性涂料，其特征在于：所述的絮

凝剂为聚乙烯醇、纤维素衍生物、聚丙稀酸盐、聚丙烯

酰胺中的一种或其混合液；所述促聚剂为氯化钙、明

矾、硫酸铝、硫酸镁、硅酸镁、过硫酸铵中的一种或其

混合液；所述的水性涂料包括合成乳液、颜料、分散

剂、成膜助剂、填料、防霉剂、防腐剂和芳香剂。是一

种无污染、不含有机溶剂的涂料，用于建筑物内墙的

装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN02128354.0

<名称>=可降解植物纤维薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=陈铁军

<发明（设计）人>=陈铁军;刘建立;黄增顺;邹旭德

<申请日>=2002.08.02

<地址>=450008河南省郑州市经三路21号远洋大厦702室

<摘要>=本发明涉及一种具有生物降解特性的可降解植

物纤维薄膜，它是由纤维薄膜及聚乙烯醇组合而成。其中，纤

维薄膜是由长纤维浆、中性松香胶施胶剂、变性淀粉、石蜡乳

液、湿强剂、干强剂等配制而成。本发明的积极效果是具有较

强的降解性能，有利于环境保护；由于采用了纤维原料，使该材料的抗拉强度达到50KJ/M<SUP>2</SUP>，同时降低了成本，有利于在市场上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN90107586.8

<名称>=用于可生物降解的塑料制品生产的聚合物组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=蝴蝶有限公司

<发明（设计）人>=卡蒂亚·巴斯蒂奥利;维托里奥·贝洛蒂;卢恰诺·德尔朱迪切;罗伯托·隆比

<申请日>=1990.08.06

<地址>=意大利拉韦纳

<摘要>=用于可生物降解的塑料制品生产、具有改进的生

物降解性的聚合物组合物，包括有变性淀粉和一种聚

合物，该聚合物由乙烯/乙烯醇、聚乙烯醇及其混合

物所组成的这类中所选择出来，其中至少一部分所说

的聚合物是通过用X基取代此聚合物链中的0.1-5

摩尔％的官能醇基而被改性，其中X为桥氧基或烷

羰基，而烷羰基中的烷基含有1-4个碳原子。

<REC>

<申请号>=CN95106723.0

<名称>=一种亲硅快干防水涂料的生产方法

<申请（专利权）人>=陈昭才;陈健;张如虎

<发明（设计）人>=陈昭才;陈健;张如虎;战艳娟;陈晴;张占亭;陈燕辉;张顿僧

<申请日>=1995.06.20

<地址>=102800河北省廊坊市军分区南院

<摘要>=本发明涉及一种以其物理性质或所产生的效果

为特征的涂料组合物，具体地说是一种亲硅快干防水

涂料的生产方法。它由赖氨酸、聚乙烯醇、橡胶乳液、

硅酸钠、乳酸钙、水和沥青组合配制而成，它可以作为

内墙、地板、外墙涂料的基料，具有防水性好，成本低，

涂膜的表干和实干时间可缩短到0.5小时和2小时，

大大节省了施工时间，亲硅性能好，涂膜可与任何基

材及外表层的装饰、装修材料相结合，是一种比较亲

硅快干防水涂料。

<REC>

<申请号>=CN02807819.5

<名称>=洗涤剂颗粒

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=A·C·贝克;H·H·坦塔维;A·K·M·A·费许雷

<申请日>=2002.04.03

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及水溶性和/或水可分散性颗粒，所述颗

粒包括活性成分，所述活性成分优选为酶，并且均匀分散于基

质中，所述基质包括按重量计20％至95％的聚乙烯醇颗粒，所述聚乙烯醇的分子量为10K至30K道尔顿(1.7E<SUP>－21</SUP>至5E<SUP>－21</SUP>g)。本发明还涉及获得颗粒的方法，涉及包括该颗粒的洗涤剂组合物，并涉及颗粒的使用方法，以在提供对酶敏感污点和污垢及颗粒污垢具有良好的清洁性的同时，最大限度地降低、减少或防止灰尘的产生，增强热稳定性和织物柔性。

<REC>

<申请号>=CN200410012898.0

<名称>=铸造用简易取样器

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=张建

<申请日>=2004.03.25

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区珞狮路122号

<摘要>=本发明涉及一种熔融金属的取样器。铸造用简易

取样器，它包括取样盒、盒塞，取样盒内设有取样室，其特征

是：取样盒1、盒塞2分别由硅酸铝纤维、氧化铝微粉、粘结

剂组成，各成分所占总重量百分比为：硅酸铝纤维52－80、氧

化铝微粉12－40、粘结剂8－12，其中粘结剂为水解硅溶胶或

水解硅溶胶与聚乙烯醇的复合物或水解硅溶胶与羧甲基纤维

素的复合物，当粘结剂为水解硅溶胶与聚乙烯醇的复合物时，

水解硅溶胶与聚乙烯醇各为粘结剂总重量的百分比为50，当粘

结剂为水解硅溶胶与羧甲基纤维素的复合物，水解硅溶胶与羧

甲基纤维素各为粘结剂总重量的百分比为50。本发明具有取样

方便、结构简单、价格低廉的特点。

<REC>

<申请号>=CN89108686.2

<名称>=一种纸蜂窝复合材料结构技术

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=朱明

<申请日>=1989.11.18

<地址>=710072陕西省西安市友谊西路127号

<摘要>=一种新型纸蜂窝复合材料的结构技术，纸蜂窝结

构的面板芯层由草纤维经玻璃纤维加强组成，表面由

装饰纸或丝绸、缎料加裱层纸构成，底层为底层纸。

加工时在面板的芯层与底层上浸改性脲醛胶，在面板

与芯子的粘接胶中加入纤维素材料的添加剂，并在芯

子表面开槽，在框边上开孔。本发明所给出的复合材

料，生产成本低，性能高，可在军用、民用产品中广泛

使用。

<REC>

<申请号>=CN200580039858.8

<名称>=用于偏振器的粘附促进层

<申请（专利权）人>=伊斯曼柯达公司;

<发明（设计）人>=Y·王;R·A·卡斯尔;T·J·休伯特;T·C·申克

<申请日>=2005.11.07

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明涉及包含低双折射保护性聚合物膜(188)和促进与聚乙烯醇的粘附的含水溶性聚合物和聚合物颗粒的层(186)的保护性覆盖片(189)。所述覆盖片与含聚乙烯醇的二向色偏振膜(236)有优异的粘附性并无需在层合到二向色膜之前用碱处理覆盖片，从而简化了生产偏振板的方法。

<REC>

<申请号>=CN00125379.4

<名称>=粉状室内耐水腻子

<申请（专利权）人>=上海中铝化工有限公司

<发明（设计）人>=邱文彬

<申请日>=2000.09.26

<地址>=201204上海市浦东新区花木潘家桥8号

<摘要>=本发明公开了一种粉状室内耐水腻子。它由白水

泥、灰钙粉、方解石粉、滑石粉、轻质碳酸钙、甲基纤维素、

聚乙烯醇、木质纤维素、无机颜料、消泡剂和硬脂酸钙组成,

各组分的重量百分比为:30%∶30%∶20%∶10%∶6.7%∶

0.35%∶0.45%∶0.2%∶2%∶0.1%∶0.2%。本产品可逐一减轻

或消除传统粉状室内耐水腻子在成型及日常维护中产生的开

裂、流挂、不耐擦洗、界面部分成片状分离、剥落等问题,具产

业利用价值。

<REC>

<申请号>=CN86108868

<名称>=电器线路粘接剂的制造方法

<申请（专利权）人>=冯宝华

<发明（设计）人>=冯宝华

<申请日>=1986.12.23

<地址>=吉林省长岭县太平川铁路工务段

<摘要>=本发明涉及电器线路粘接剂的制造方法。该方法采用价格便宜、来源充足的金属粉末、漂

白粉及三种有机溶液为原料，仅有调配比、混合原料

并搅拌等工艺过程，制造出来的粘接剂不需借助烙铁

和辅以松香等辅助材料使用，粘接电器线路象用胶水

粘接纸条一样快速、容易、而且效果好。

<REC>

<申请号>=CN91108038.4

<名称>=多效除虫防蛀气雾剂

<申请（专利权）人>=河北省肃宁县商业局圳宁精细化工厂

<发明（设计）人>=王淑珍

<申请日>=1991.10.21

<地址>=062350河北省肃宁县城石坊路

<摘要>=一种用于毛制品及衣物可除虫防蛀、防霉的多效

气雾剂。杀虫剂是胺菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯或葑戊

酸酯，害虫接触其后，神经系统受损害而死亡；聚酰

胺、聚乙二醇或聚乙烯醚可使喷洒在衣服、衣柜的药

剂形成药膜，延长药物残效期；戊二醛、五氯酚或洗必

泰可抑制霉菌，还包括有机溶剂、喷射剂和香精。本

发明具有良好和广谱的除虫效果，对人畜无害，不污

染衣服，还可灭杀蚊蝇。

<REC>

<申请号>=CN200410060240.7

<名称>=泡沫保护液配方和工艺

<申请（专利权）人>=申世芳;刘成林;张中伟;吴修宾;史沛谦;张克明

<发明（设计）人>=申世芳;刘成林;张中伟;吴修宾;史沛谦;张克明

<申请日>=2004.11.11

<地址>=457000河南省濮阳县柳屯中原油田天然气产销厂

<摘要>=泡沫保护液配方和工艺是一种油气井保护液，它

是由4％水璃+0.5％十二烷基苯磺酸钠+0.2％三基磷酸钠

+0.03％聚乙烯醇+0.2％固相化学清洁剂+4％氯化钠+0.2％氯

化钙+90.87％清水制成的；其技术指标为，密度：选择与地层

压力适合的保护液，密度在0.65－0.99之间自由调整；粘度：

根据井况，选择合适的粘度，在35秒－85秒之间自由调整；

矿化度：控制在2000mg/L；保护方式：阳离子性能；伤害指

标：防水锁效应、防固粒堵塞、防乳化堵塞、防润湿反转，在

油气井内无漏失，在不人为挤进低层的情况下，对油气层伤害

为0；挤进地层后，在地层内滞留14天，伤害指标不大于10

％；可泵性能：在普通泵车上可以正常泵入。

<REC>

<申请号>=CN90103310.3

<名称>=改进的联吡啶除草剂组合物

<申请（专利权）人>=帝国化学工业有限公司

<发明（设计）人>=查尔斯·W·芬奇

<申请日>=1990.06.29

<地址>=英国伦敦

<摘要>=液体除草剂组合物，含有：(a)一种联吡啶除草

剂；(b)一种光合抑制除草剂；(c)一种通常是水不溶

性的油，在其中光合抑制除草剂是可溶的；(d)水；及

(e)一种表面活性剂，选自于：(i)多烷基葡糖苷；(ii)

聚氧丙烯-聚氧乙烯嵌段共聚物；(iii)烷基三甲基铵

盐；及(iv)聚乙烯醇与HLB值介于约13到20的一

种表面活性剂的混合物。

<REC>

<申请号>=CN200610014941.6

<名称>=隔热涂料制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种隔热涂料制备方法，先在双层反应釜中加入378公斤水，加温烧热到80℃，将2299型聚乙烯醇25公斤用桶泡湿后，倒入反应釜中加温、搅拌、溶解，控制温度在95℃左右，再将溶解的聚乙烯醇放到水池中降温，待温度降到55℃以后，用抽水机抽到另一个搅拌机，一边搅拌一边加入沉淀碳酸钙200公斤，加完为止，再加膨化珍珠岩5公斤，加甘醇0.2公斤，加甲醛0.5公斤，加高强高耐磨纤维0.3公斤，最后加入聚二甲基硅氧烷液体0.15公斤，搅拌成乳白色胶体，均匀，包装成产品。本发明具有以下优点：工艺简单，施工方便，高强高耐磨、不龟裂、不脱落，在保护期内不凝结，防沉好，表面层光滑，隔热防水效果好。

<REC>

<申请号>=CN98125107.2

<名称>=人工毛发和使用其的头饰制品用纤维束

<申请（专利权）人>=钟渊化学工业株式会社

<发明（设计）人>=村田照一

<申请日>=1998.11.20

<地址>=日本大阪

<摘要>=一种聚乙烯醇系纤维形成的人工毛发,180℃下干

热收缩率低于10%,更好是200℃下干热收缩率低于10%,纤维

度为25～100旦尼尔,断面形状的短轴长度(S)和长轴长度(L)之

比(S/L)为0.75～1之间,和由过去的合成纤维形成的人工毛发

不同,采用特定的卷曲处置温度条件,而在人发的烫发处置条件

下,不会损害商品的质量,因而可在很宽的温度范围内进行卷曲

处理。

<REC>

<申请号>=CN91106748.5

<名称>=活性复合生物陶瓷材料及制备方法

<申请（专利权）人>=中南工业大学

<发明（设计）人>=黄伯云;阮建明;温金海;林炳

<申请日>=1991.07.11

<地址>=410083湖南省长沙市左家垅

<摘要>=一种活性复合生物陶瓷人工骨、人工牙材料的制

造方法，采用钙磷基粉末体(HA粉末)和医用铝镁尖

晶石微细粉末为原料，将这二种粉末混合并加入一定

量的赋形剂，经预压成型，冷等静压，机械加工，烧结

等过程。用本发明制得的人工骨，人工牙材料，与人

体骨具有良好的生物相容性，具有良好的力学性能、

具有高的抗弯强度和抗压强度、高的断裂韧性和持久

强度，以及可控的降解速度。

<REC>

<申请号>=CN00136592.4

<名称>=多功能新型无毒粘结剂

<申请（专利权）人>=张传功

<发明（设计）人>=张传功

<申请日>=2000.12.27

<地址>=300161天津市河东区万新庄后街8号

<摘要>=多功能新型无毒胶粘剂是由A、B、C三种粘度

的纤维素(其中A、B、C分别代表高、中、低粘度)与聚乙烯醇、

苯丙乳液、醋酸乙烯酯乳液中的一种以上配伍组成,其配比

为:A∶0.2～0.5%,B∶0.3～0.6%,C∶0.3～0.5%,高分子乳液

5～15%,其余为水。本发明一胶多用,在建筑物室内装修上取代

有毒的107胶,由于该产品不使用甲醛等有害物质符合绿色产

品的要求。

<REC>

<申请号>=CN200410056101.7

<名称>=一种以熟石灰为主要成膜物的建筑墙体装饰腻子及制备方法

<申请（专利权）人>=巢启

<发明（设计）人>=巢启

<申请日>=2004.08.09

<地址>=536000广西壮族自治区北海市广东南路海建大厦三楼

<摘要>=本发明公开的是一种以熟石灰为主要成膜物的

建筑墙体装饰腻子及制备方法。目前所使用的腻子易起粉脱

落，这是因为使用了水性胶作为主要成膜物所致。本发明由熟

石灰、聚乙烯醇水溶胶、纤维、双飞粉、水泥制备而成，主要

成膜物是熟石灰而不是聚乙烯醇，熟石灰在使用过程中产生了

化学化应，所得反应物不易与水起作用，不产生溶胀，因而可

保持其硬度及耐水性，改善了表面涂料与底层腻子的结合牢

度，在加入了纤维后，其抗裂性能增强，强度增加，更适用于

外墙使用。聚乙烯醇只是在施工时起润滑作用而不起成膜作

用，因此用量较少，使腻子在刮涂上墙体后更不容易产生溶胀。

<REC>

<申请号>=CN95101591.5

<名称>=点燃式二氧化碳气肥棒

<申请（专利权）人>=叶以文

<发明（设计）人>=叶以文

<申请日>=1995.02.22

<地址>=300191天津市南开区王顶堤凤园南里11楼2门103号

<摘要>=本发明涉及在农用塑料大棚或温室中产生二氧

化碳气体肥料的物品，它不同于现有技术碳酸盐加酸的方法，而是将燃料直接点燃的方法产生CO<SUB>2</SUB>，燃料和有关助剂混合后在模具中挤压成型，干燥后即可在塑料大棚或温室中使用。本发明使用方便，点燃容易；易于制造，价格便宜，使用时不需要固定设施，投资少；运输贮存方便；对环境无污染，对农作物无危害；塑料大棚或温室增施CO<SUB>2</SUB>可使作物明显增产，固此本发明适宜广泛推广。

<REC>

<申请号>=CN01124349.X

<名称>=易分解树脂组合物及易分解高分子的处理方法

<申请（专利权）人>=大村涂料株式会社

<发明（设计）人>=大村善彦;莲佛映子;长野宽;斋本博之;重政好弘

<申请日>=2001.07.27

<地址>=日本鸟取县

<摘要>=以废弃物处理时或循环工序中的分解或溶解脱

除为目的,提供一种对各种材料的粘附性或粘合性无损害的、易

分解的聚合物组合物。这种组合物经比较温和的化学、生物化

学的处理,可大幅度地提高分解性。该组合物含有易分解高分子

和粘合剂用树脂,前述易分解高分子是聚乙烯醇缩醛树脂。

<REC>

<申请号>=CN200410091594.8

<名称>=负离子腻子

<申请（专利权）人>=马国栋

<发明（设计）人>=马国栋

<申请日>=2004.11.19

<地址>=050071河北省石家庄和平西路于底村北

<摘要>=本发明公开了一种负离子腻子，由下述重量百分

比的组分组成：可分散聚乙烯醇0.5－1.0、可分散胶粉0.1－0.5、

表面活性剂0.05－.03、活性二氧化硅0.1－0.4、二水石膏0.05

－0.4、滑石粉5－20、羟乙基纤维素0.4－0.8、重质碳酸钙60

－90、氢氧化钙4－8、负离子矿粉2－4。本发明具有持续释

放羟基负离子的作用，通过物理吸附、化学分解和电性中和等

综合作用，祛除室内装修材料和家具中释放的甲醛、苯、氨、

氮氧化物NO<SUB>x</SUB>等有害气体及其

异味，不仅过滤掉从墙体散发出来的有害物质，而且其发出的

远红外线使人体有舒适的感觉，提高了人体的免疫力。

<REC>

<申请号>=CN200610014956.2

<名称>=注入型自密封剂

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种注入型自密封剂，称取原料：丁苯胶乳100，聚乙烯醇6，甘油10，亚硝酸钠0.2，将丁苯胶乳置于带有搅拌器的混合釜内，在不断地搅拌下逐渐加入聚乙烯醇和亚硝酸钠，最后再加入甘油，待搅拌均匀后装瓶即得成品。本发明具有以下优点：良好的强度、弹性、延伸率和粘附性。

<REC>

<申请号>=CN02129276.0

<名称>=建筑胶

<申请（专利权）人>=梁秀英

<发明（设计）人>=梁秀英;杨继荣;乔国军

<申请日>=2002.09.29

<地址>=100084北京市海淀区西王庄9号楼1单元102室

<摘要>=一种建筑用粘接剂，它是以下述重量比：聚乙烯

醇4～6份、纤维素6～12份、共聚物1～2份、外加剂0.01～

0.05份，按上述比例先将聚乙烯醇用热水充份溶解，再加入纤

维素、共聚物、外加剂搅拌均匀即可。该胶可与硅酸盐水泥或

建筑石膏合成胶泥，用于粘接各种轻质板材。本产品无毒、无

味，对人体无害，是一种用途广泛，技术性能优越的环保型建

筑胶。

<REC>

<申请号>=CN89105247.X

<名称>=一种制做标本的方法

<申请（专利权）人>=姜铁容;邱旭强;庄晓;刘中海;张军

<发明（设计）人>=姜铁容;邱旭强;庄晓;刘中海;张军

<申请日>=1989.03.10

<地址>=山东省青岛市单县路46号

<摘要>=一种制做标本的方法，本发明是关于动植物标

本，特别是海藻类标本的制做方法。本方法主要是利

用一种由聚乙烯醇、丙三醇、磷酸、二羟甲基脲、苯酚

和水所配制成的高分子聚合物胶液包藏经预制后的

动植物，再经干燥成型即得所需标本。该方法技术新

颖简易，制做方便，所制标本清晰美观，保持原有形态

和色泽，有一定的刚韧性，不怕折、耐触摸，外观表面

光滑剔亮有较高的透明度，具有不褪色、不发霉变质

的优越性能，特别适于教学和研究。

<REC>

<申请号>=CN01110702.2

<名称>=无水消毒洁手剂

<申请（专利权）人>=毛德松

<发明（设计）人>=毛德松

<申请日>=2001.04.16

<地址>=433100湖北省潜江市江汉路15号

<摘要>=本发明是一种简便、快速的无水消毒洁手剂。特

别是在防预“病从口入”中,防止因手污染接触而导致传染疾病

有很好的作用。本品给人以高层次、新生活的感觉,向世界发达

国家的卫生时尚靠近,与国际接轨。使用本品还可节约用水,对保

护国家资源有现实意义。使用本品时,将本品涂在手上,双手相互

搓动。配方中的药剂能溶解吸附手上的亲水性、亲油脂性物质。

配方中的消毒剂对手上的细菌灭活。最后,快速形成一种凝聚脏

物的胶质膜,清除膜后即可达到消毒洁手的目的。

<REC>

<申请号>=CN91102199.X

<名称>=高强复合胶凝材料

<申请（专利权）人>=武汉工业大学

<发明（设计）人>=龙世宗;黄从运

<申请日>=1991.04.06

<地址>=430070湖北省武汉市珞狮路14号

<摘要>=一种高强复合胶凝材料的原材料是以无机材料

为主，还有有机材料和外加偶联剂。偶联剂是硅烷

类、钛酸酯类、以及铬络合物类偶联剂。本发明是先

将偶联剂均匀地掺入无机材料中，得到活化物料，接

着加入有机聚合物混料3-5分钟，剪切搅拌5-10分

钟，在一定压力和温度下成型，然后经过养护而得到

高强复合胶凝材料，本发明强度高、柔韧性、耐久性

好，能耗低，价廉易得，还可作有机、金属、木材、陶瓷

的廉价代用材料。

<REC>

<申请号>=CN200410021779.1

<名称>=一种内墙太白腻子

<申请（专利权）人>=周世斌

<发明（设计）人>=周世斌

<申请日>=2004.02.05

<地址>=650224云南省昆明市北市区江东花园二期163幢1单元202

<摘要>=一种内墙太白腻子，它的组分及重量百分比为：

可再分散聚合物(SK3000)或者干粉聚乙烯醇0.7～0.8％，羟丙

基纤维素醚0.8～10％，重质碳酸钙50～65％，轻质碳酸钙7～

8％，灰钙10～15％，膨润土2～5％，滑石粉5～8％。本发明

无论在施工时还是居住后，其粉末和挥发气体都无毒、无味，

十分环保，而且由于提高了其耐水性和强度，也大大增强了墙

体表面的质量。

<REC>

<申请号>=CN03822976.5

<名称>=阻气性涂料及使用该涂料构成的阻气性层积体

<申请（专利权）人>=东洋油墨制造株式会社

<发明（设计）人>=鸭下深雪;吉田光男

<申请日>=2003.09.26

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明公开了阻气性涂料，其含有聚乙烯醇(A)和乙烯－马来酸共聚物(B)和金属化合物(D)，以(A)/(B)=50/50～10/90(重量比)含有所述聚乙烯醇(A)和乙烯－马来酸共聚物(B)，且所述金属化合物(D)是选自由Mg、Ca、Al、Fe、Co、Ni和Cu中的二价或其以上的金属的氢氧化物、氧化物、卤化物、碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐、亚硫酸盐和醋酸盐构成的组中的至少一种，相对于上述乙烯－马来酸共聚物(B)中的羧基，以当量计含有0.05～30％。本发明进一步公开了阻气性层积体，其包括由该阻气性涂料形成的阻气层和塑料基材，所述阻气层是直接或隔着底涂层层积在所述塑料基材上。

<REC>

<申请号>=CN200610015061.0

<名称>=一种内墙涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种内墙涂料制备方法，先将硅酸钠、重质碳酸钙、维生素E进行光泽处理，聚乙烯醇、白水泥和维生素c进行硬度处理，聚乙烯醇、白石灰和维生素C经过80℃以上高温消毒处理，随后将这三种经过处理的物质混合，再加入适量的天然海泡石、硅橡胶粘剂、超细玻璃棉、高锰酸钾、亚磷酸和纯泉水，同时掺进经过100℃以上的高温变换催化剂，然后用100目的筛网进行过滤，并放进反应釜中控制温度稳定保持在10℃，再输送到多功能的分离搅拌器中，加进OT和催干剂后，进行充分搅拌，即得涂料。本发明具有以下优点：具有自然调温的特性，夏季降温，冬季保温，制备方法独特，产品质量稳定，无毒、副作用。

<REC>

<申请号>=CN85105954

<名称>=农用水包油分散体系

<申请（专利权）人>=大墒化学株式会社

<发明（设计）人>=小田原览几

<申请日>=1985.07.30

<地址>=日本大阪府大阪市东区豊后镇10番地

<摘要>=发现了一种农用水包油分散体系，它在储藏期

间，其杀虫成分的分散性和稳定性都非常好，所含成

分有以重量计为1至70％的氨基甲酸亚磺酰酯衍生

物，以重量计为1至20％的聚乙烯醇，以重量计为

0.5至10％的脲类化合物，其余部分是水。

<REC>

<申请号>=CN96115911.1

<名称>=一种玻璃瓶爆破防护剂

<申请（专利权）人>=丛荣臣

<发明（设计）人>=丛荣臣

<申请日>=1996.07.23

<地址>=262200山东省诸城市兴华西路15号

<摘要>=本发明公开了一种玻璃瓶爆破防护剂,其主要特

点是聚乙烯醇含量为4—8%,水92—96%,具有防止碎片飞溅伤

人、成本低、便于应用的特点,可广泛应用于防止盛有一定压力

介质的玻璃器皿的意外爆破使用中。

<REC>

<申请号>=CN85101706

<名称>=钙的控制体系

<申请（专利权）人>=基尔口/艾尔国际有限公司

<发明（设计）人>=克莱尔;吉布森

<申请日>=1985.04.01

<地址>=英国伦敦

<摘要>=制备了一种由水解胶体/盐组成的混合物，

该混合物可以有控制地将离子积放到溶液中。这

种混合物在藻酸盐印染浆组合物中是特别有用的。

<REC>

<申请号>=CN200310107221.0

<名称>=电话灭菌除臭液的制造方法

<申请（专利权）人>=赵春燕

<发明（设计）人>=赵春燕

<申请日>=2003.12.08

<地址>=300000天津市河北区东河沿大街9号

<摘要>=本发明公开了一种电话灭菌除臭液的制造方法。

其方法是，在75℃—85℃蒸馏水内将聚乙烯醇缓慢熔化冷却到

30℃－49℃时将电话灭菌除臭液配制的其它成分饲入充分搅

拌、装瓶使用。本发明灭菌除臭液；喷涂在电话机受话器表面

灭菌除臭用可达20天此期间灭菌除臭液将形成种膜，再次喷

涂时将这层膜撕掉后在喷涂。

<REC>

<申请号>=CN93100067.X

<名称>=墙面涂料的制造方法

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1993.01.04

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明提出了一种制造墙面涂料方法，该方法所

采用的原料包括基料、填充料、着色剂和分散剂、乳化

剂、基料选自聚醋酸乙烯乳液、聚乙烯醇和水玻璃，填

充料包括轻质碳酸钙、立德粉、钛白粉和滑石粉，着色

颜料主要是耐碱颜料，如铁系颜料，分散剂、乳化剂包

括聚氧乙烯蓖麻油和磺化琥珀酸二辛酯钠盐。与主

要以聚乙烯醇为基质的现有方法相比，本发明的方法

具有工艺简单、原料及生产成本低之优点。

<REC>

<申请号>=CN03153359.0

<名称>=死蟑螂卵夹的处理方法

<申请（专利权）人>=初凤军;张亚梅

<发明（设计）人>=初凤军;张亚梅

<申请日>=2003.08.12

<地址>=102600北京市大兴团河农场市监狱3号楼3单元312号

<摘要>=本发明涉及一种死蟑螂卵夹的处理方法，其特征

在于将灭杀的死蟑螂尸体收集在装有由5－10％重量的氢氧化

钠和5－10％重量的聚乙烯醇制成粘稠状水溶液的一次性使用

的容器内，封口后投入垃圾箱内，死蟑螂卵夹及附着的病菌自

行死亡而彻底灭杀，该方法具有可防止蟑螂尸体上的卵夹的蟑

螂卵孵化，使用方便，安全，无污染的优点及效果。

<REC>

<申请号>=CN97196699.0

<名称>=改进的阻隔薄膜结构

<申请（专利权）人>=美孚石油公司

<发明（设计）人>=P·C·刘

<申请日>=1997.07.15

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=一种具有改进的阻隔性能并且在无底涂层情况

下制得的聚合物膜结构,它是用聚乙烯醇—乙烯胺共聚物、含醛

交联剂以及促进交联的酸催化剂的溶液涂覆聚合物基片的表

面而制得的。

<REC>

<申请号>=CN91100782.2

<名称>=除防锈钢铁表面处理液

<申请（专利权）人>=中国长江动力公司(集团)武汉汽轮发电机厂

<发明（设计）人>=胡秉炫

<申请日>=1991.02.04

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区关山路

<摘要>=除、防锈钢铁表面处理液，本发明涉及对钢铁表

面的除锈防锈技术，其主要解决常规的磷化工艺工序

复杂，而且酸洗需用硫酸或盐酸，对环境有污染又不

利于工人身体健康等问题，本发明提供一种集除锈、

钝化作用于一体的除、防锈磷化处理液，它由高分子

材料PVA，有机添加剂MA，工业磷酸和聚乙二醇辛

基苯基醚及水制备而成，这种处理液可分浸涂型，刷

涂型两种，刷涂型去掉聚乙二醇辛基苯基醚，加入乙

醇。本发明无毒、无刺激，工件除、防锈效果好。

<REC>

<申请号>=CN92113605.6

<名称>=生物活性玻璃陶瓷人工骨及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院光电技术研究所

<发明（设计）人>=黄占杰;廖运茂

<申请日>=1992.11.27

<地址>=610000四川省成都市双流350信箱(文星镇)

<摘要>=本发明是一种生物活性玻璃陶瓷人工骨及其制

法，以生物活性玻璃陶瓷微粉为原料，添加赋形致孔

剂，常压成型，经干燥，氧化气氛烧结，获得具有不同

孔隙度和不同形状的生物活性玻璃陶瓷人工骨。它

含有磷灰石和硅灰石微晶，生物相容性好，能与骨组

织形成骨性结合界面，化学稳定。多孔的人工骨植入

体内后，组织液容易渗入材料内部，改善循环条件，有

利于纤维组织及骨组织长入，促进骨修复过程，提高

手术成功率。

<REC>

<申请号>=CN02134028.5

<名称>=不龟裂复合外墙专用腻子

<申请（专利权）人>=周世斌

<发明（设计）人>=周世斌

<申请日>=2002.11.05

<地址>=650224云南省昆明市江东花园一期163幢1－202室

<摘要>=不龟裂复合外墙专用腻子，是由丙烯酸类弹性树

脂、聚乙烯醇溶液、OP－10、石英粉、重质碳酸钙、滑石粉、

轻质碳酸钙、膨润土、烃乙基纤维素、香精、乙二醇、防霉或

防腐剂经均匀混合组成，本发明克服了现有腻子技术存在的粘

结强度低、耐酸碱和耐候性差、容易开裂的缺点，而提供了一

种成本低、弹性好、防水性能优良、耐酸耐候性居佳、不龟裂

的高性能腻子。

<REC>

<申请号>=CN89103542.7

<名称>=改性乳液高温高效粘合剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1989.06.03

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=改性乳液高温高效粘合剂，它属于带有碳-碳不

饱和键缩聚物的粘合剂。本粘合剂是由“聚乙烯醇缩

醛物-改性丙烯酸酯树脂乳液-醋酸乙烯树脂乳液”

复合树脂乳液和活性蒙脱土、高岭土、陶土、钢厂红

尘、黑尘、粉煤灰、金属粉等无机体质颜填料制成，故

具有耐高温的性能，而且价格降低。本粘合剂可作为

一般建筑用粘合剂，尤其适用于温度为100～250℃

物体粘接。在用岩棉砖作高温衬里时，本粘合剂可提

高施工质量和效率。

<REC>

<申请号>=CN200510127310.0

<名称>=以聚乳酸为载体的可完全降解材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=董运达;王辉才;许波

<发明（设计）人>=朱家牧;孙志强;李占生;朱鹏涛

<申请日>=2005.12.06

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区河松小区303栋2单元5楼2号

<摘要>=以聚乳酸为载体的可完全降解材料及其制备方

法，它涉及一种用于餐饮具的可完全降解材料及其制备方法。

为了克服聚乳酸与淀粉相容性差，造成随着淀粉填加量的增加

而导致其分散性不好，使餐饮具达不到所要求的物理性能的缺

点，本发明的由下述成分按照重量百分比制成：改性聚乳酸

10～50％、聚乙烯醇或二氧化碳聚合物1～10％、改性无机粉

体5～15％、改性淀粉5～15％、交联剂0.3～1.5％、弹性体1～

10％、改性植物纤维10～50％，其制备方法为：一、聚乳酸改

性；二、植物纤维改性；三、淀粉改性；四、无机粉体改性；

五、共混、造粒。本发明有效的克服了用聚乳酸作制品的低温

脆性，大大降低品成本，应用范围广，应用量大。

<REC>

<申请号>=CN01110079.6

<名称>=一种耐盐水高吸水性树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=北京兆元技术发展公司

<发明（设计）人>=王润成;韩光明

<申请日>=2001.03.30

<地址>=100084北京清华大学中六楼1门302号

<摘要>=本发明提供了一种耐盐水高吸水性树脂的制备

方法。该方法采取丙烯酸与角质蛋白、PVA等成分共聚,并用

含钙或含铝碱溶液中和处理的工艺。制出的树脂吸盐水能力近

似于吸去离子水,而且具有优良的凝胶强度和弹性。适用于农林

业、园艺保水和沙漠改造。

<REC>

<申请号>=CN88101244

<名称>=全麻引线纱纸

<申请（专利权）人>=地方国营肇州造纸厂

<发明（设计）人>=商振平;黄春新;刘井福;董玉祥;刘文孝;周长志;李跃民;王有福;于福;衣润荣;李跃

<申请日>=1988.03.08

<地址>=黑龙江省肇州县肇州镇南门外路东

<摘要>=一种经过备料、蒸煮、打浆、漂白、疏解、匀浆、抄

纸工序完成的全麻引线纱纸生产方法，其特征在于原

材料采用亚麻二粗，该全麻引线纱纸可用在鞭炮、烟

花等的引火线上，该方法原材料来源充足，成本低，为

亚麻综合利用开辟新的途径。

<REC>

<申请号>=CN96123528.4

<名称>=凝胶包埋酶制备生物传感器的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=董绍俊;程广金;李彬;寇文朋;张敬忠

<申请日>=1996.12.25

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于凝胶包埋酶制备生物传感器的方

法。本发明的目的是提供一种凝胶包埋酶制备生物传感器的方

法,即将酶溶于聚乙烯醇接枝4－乙烯基吡啶的水溶液或二甲

基亚砜/水混合液后,将所得混和液直接滴涂于电极表面,低温放

置一段时间,得到酶膜牢固粘附于电极表面的生物传感器,这样

制备出的生物传感器平衡时间短,响应快,重现性好,使用寿命

长。

<REC>

<申请号>=CN200410021778.7

<名称>=一种外墙干粉腻子

<申请（专利权）人>=周世斌

<发明（设计）人>=周世斌

<申请日>=2004.02.05

<地址>=650224云南省昆明市北市区江东花园二期163幢1单元202

<摘要>=一种外墙干粉腻子，它的组分及重量百分比为：

可分散聚合物粉末树脂或者干粉聚乙烯醇1～2％，羟丙基纤维

素醚0.8～1％，白水泥25～30％，重质碳酸钙50～65％，膨

润土3～5％，沉淀硫酸钡3～5％，植物纤维0.3～0.5％。本发

明的腻子造价低，不用胶水调制，而直接在施工现场采用本发

明产品与水调制，既有粘结强度高，又有无毒无味等环保性，

而且还具备特强的抗龟裂性和耐温差变化能力。

<REC>

<申请号>=CN02116453.3

<名称>=毛细管电泳－固态电化学发光检测器及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=曹卫东;郏建波;杨秀荣;汪尔康

<申请日>=2002.04.05

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明是采用一种磺酸聚合物A与溶胶－凝胶

及聚乙烯醇接枝共聚物共混,形成富含磺酸集团的高分子共混

材料,三联吡啶钌吸附在此材料中。膜材料经旋涂固定在微电极

的表面,制备出毛细管电泳固态电化学发光检测器。用于毛细管

电泳的分离检测。

<REC>

<申请号>=CN94116689.9

<名称>=固体感光树脂版基材处理工艺

<申请（专利权）人>=天津市中原印刷科技有限公司

<发明（设计）人>=赵效杰

<申请日>=1994.10.21

<地址>=300200天津市河西区一号路41号

<摘要>=本发明是一种固体感光树脂版基材处理，该工艺

是在双层涤纶片基材上涂布粘合层，并在聚氨酯型粘

合剂中，配入2‰—50‰的安息香型光引发剂，或重

氮型光交联剂，或聚乙烯醇肉桂酸酯型光二聚体，然

后将上述粘合剂混合物涂布于树脂版基材上，干燥后

再在紫外光下进行光照处理，从而制成树脂版粘合

层。本发明可以提高粘合层的粘合强度5—10倍，达到初粘剥离强度＞＞2kg/cm<SUP>2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN98111381.8

<名称>=洗涤皂膜片

<申请（专利权）人>=顾一平

<发明（设计）人>=顾一平

<申请日>=1998.06.25

<地址>=213002江苏省常州市常澄路3号红菱商业小区内常州市高达保洁用品厂

<摘要>=一种洗涤皂膜片,成分有洗涤剂、添加剂;洗涤剂

是不含磷、铝有害元素的天然表面活性剂,还有凝固剂,凝固剂

是医用聚乙烯醇,其重量比:天然表面活性剂含量为25%～38%,

医用聚乙烯醇含量为16%～22%,添加剂含量小于4%,余量为净

水。添加剂可以有杀菌剂,增白剂,柔软剂。实践证明本发明洗

涤效果好,实用价廉,是不含磷、铝等有害物质的绿色环保型洗

涤用品。

<REC>

<申请号>=CN200610015177.4

<名称>=一种新型防水涂料制作方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种新型防水涂料制作方法，将60份水加入反应釜加热至60℃，搅拌下加入20份聚乙烯醇，升温至85℃，至全部溶解；将反应釜降温至60℃，搅拌加入10份甲醛溶液，保持60℃，搅拌下反应1小时，待反应完全停止后，降温至50℃；向釜内加入0.5份氢氧化钠溶液调至pH值碱性；再加入适量尿素；将方解石粉40份加入带搅拌器的容器，加热使方解石粉完全干燥，温度控制在100℃左右；将8份石腊粉碎后加入容器内，密封，边搅拌边升温至350℃，使腊气化包裹粉料，即可；按1∶3份数比混合，搅拌。本发明的优点：施工简便；降低成本；无毒、无味、无环境污染，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN96110024.9

<名称>=制备陶瓷贴花薄膜的方法

<申请（专利权）人>=日本金液株式会社;铃木转写有限会社

<发明（设计）人>=铃木三郎;落合直介

<申请日>=1996.05.11

<地址>=日本名古屋市

<摘要>=制备陶瓷贴花膜的方法，用丝网印刷将含有至少

是聚乙烯醇、酯溶剂和水的混合物的剥离促进剂涂在塑料底膜

的上表面上形成剥离促进层，并用丝网印刷在剥离促进层的上

表面上形成图像层和至少一层承载图像层的漆层。

<REC>

<申请号>=CN99107783.0

<名称>=一种超高韧性氮化硅基复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=黄勇;汪长安;蔡胜有;郭海

<申请日>=1999.05.28

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种超高韧性氮化硅基复合材料的

制备方法,所用基体为基体Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>、助烧剂、增韧剂,界面层为BN,按基体配方称量配基体料,球磨后得到混合的粉料,配制聚乙烯醇溶液,在混合粉料中加入聚乙烯醇水溶液作为粘结剂、加入液体石蜡作为润滑剂、加入甘油作为增塑剂,进行界面层成型,然后将涂层后的陶瓷坯体放入石墨模具中排胶和烧结,即得本发明的氮化硅基复合材料。本发明复合材料具有高韧性、耐高温、好的抗机械冲击性等优点。

<REC>

<申请号>=CN92106549.3

<名称>=无水净手剂及其制造方法和用途

<申请（专利权）人>=邢志铿

<发明（设计）人>=邢志铿;张国慧

<申请日>=1992.06.04

<地址>=266071山东省青岛市金门路3号甲601

<摘要>=本发明属用于人体皮肤清洁和清毒的含有机聚

合物的一种新物质及制造方法和用途这一领域。本

发明将皮肤清洁、消毒和护肤功能合而为一，且特别适

用于无水或缺水情况下生活和从事作业人员的餐前个

人卫生之用。本发明的特征组分有性能优良的高聚物

聚乙烯吡咯烷酮和具广谱杀菌功能的洗必泰等。

<REC>

<申请号>=CN88101091.X

<名称>=彩色全息记录介质

<申请（专利权）人>=北京工业学院

<发明（设计）人>=马春荣;郎恒元

<申请日>=1988.03.07

<地址>=北京市西郊白石桥路七号

<摘要>=彩色全息记录介质是由光敏剂，成膜剂及片基组

成。其中的光敏剂为光聚合成象体系，可广泛地用于

白光再现的彩色全息显示，彩色信息存贮等方面。其

主要优点是：分辨率＞4000线对/毫米，分别用红、

绿、蓝光记录时衍射效率＞75％，感光灵敏度较高，

全色感光的光谱范围较宽，信噪比高，贮存寿命较高，

成本低，无毒、无污染等；还具有制版工艺简单，可工

业化生产等优点。

<REC>

<申请号>=CN88107909.X

<名称>=噻唑啉类农用杀菌剂

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=韩嘉祥;普敏莉

<申请日>=1988.11.16

<地址>=天津市卫津路94号

<摘要>=具有结构(I)和(II)的噻唑啉化合物可用作农

作物(甜菜、棉花、小麦等)的杀菌剂，用它可配成乳

油、悬浮液和可湿性粉剂，使用该农药可防治甜菜褐

斑病、小麦赤霉病、苹果轮纹病、番茄灰霉病、棉花立

枯病，还能对甜菜起增产增糖作用。

<REC>

<申请号>=CN89102040.3

<名称>=一种菊酯类灭蚊剂

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=黄润秋;魏云亭;毕富春;柴有新;王文丽;董希阳

<申请日>=1989.03.31

<地址>=天津市卫津路94号

<摘要>=一种菊酯类灭蚊剂，其化学结构为2-甲基-戊

-2-烯基-2，2-二甲基-(反式)3-(2，2-二氯乙烯基)

环丙烷羧酸酯，它是一种卫生用新型灭蚊剂，结构简

单、挥发性高、对蚊虫有极高的击倒活性，KT<SUB>50</SUB>优于

甲醚菊酯，而且对温血动物毒性低，小白鼠急性口服

LD<SUB>50</SUB>＞10000Mg/kg，鉴于它的合成方法也较简单

易行，因此有很好的开发前景。

<REC>

<申请号>=CN96114593.5

<名称>=一种建筑防水剂及其应用方法

<申请（专利权）人>=刘福元

<发明（设计）人>=刘福元

<申请日>=1996.11.27

<地址>=100023北京市朝阳区王四营南花园154号

<摘要>=本发明公开了一种建筑防水剂及其应用方法，包

括二组份，甲组分包括30～50份丙烯酸乳液，10～30份聚乙

烯醇，0.1～0.3份甲醛等，乙组分包括40～50份钛白粉，10～

20份石膏粉，5～10份膨润土等，甲、乙两组分之比为1∶0.5～

1∶2.5。本发明的防水剂具有优良的防水性和保护性，并且成

膜性和隔水性好，无毒、不污染环境、粘结牢固、寿命长，而且

可在干、湿基础上施工，最适宜建筑物的堵渗漏防水。

<REC>

<申请号>=CN90101818.X

<名称>=一种有效氯测定试纸的制造方法

<申请（专利权）人>=郑州铁路局西安中心防疫站

<发明（设计）人>=尚修泽

<申请日>=1990.03.30

<地址>=710004陕西省西安市西五路1号

<摘要>=本发明涉及一种有效氯测定试纸的制造方法，依

据聚乙烯吡咯啉酮与碘化钾形成稳定螯合物的反应

进行有效氯的含量测试，采用碳酸钠、碳酸氢钠做为

缓冲溶液，加少量聚乙烯醇及抗坏血酸，本技术同现

有技术相比，具有准确度高，色阶明显，稳定性好，保

存期长，安全无毒，携带方便等优点，可广泛应用于医

药卫生，食品检验，环境保护等技术领域。

<REC>

<申请号>=CN00127960.2

<名称>=食品包装用复合材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=平湖市比例包装材料有限公司

<发明（设计）人>=王彤

<申请日>=2000.12.18

<地址>=314200浙江省平湖市南门

<摘要>=本发明公开了一种食品包装用复合材料及其生

产方法。所述的食品包装用复合材料包含有芯层,在芯层上侧涂

布了聚乳酸层,在芯层下侧涂布了聚乙烯醇层。聚乳酸和聚乙烯

醇分别被涂布到芯层的上侧和下侧用的是挤出法或涂敷法。本

发明所述的食品包装用复合材料具有易自然降解和较好的折

叠性、防水性、隔气性、热封性,十分适合用于制作液体食品包

装容器。

<REC>

<申请号>=CN89105806.0

<名称>=高强度水泥砂浆暨抗静电活动地板

<申请（专利权）人>=湖南省建筑材料研究设计院

<发明（设计）人>=赵立宇;陈江;王卉;李发焕

<申请日>=1989.12.09

<地址>=湖南省长沙市人民路164号

<摘要>=高强度水泥砂浆暨抗静电活动地板，用水泥、填

料、辅助剂、稳定剂、调整剂与水混合均匀后，经高效

搅拌、热压成型和热养护，即可制成容重，抗弯曲强度

20-120MPa，表面硬度70-90巴氏度，干缩率为

0.03-0.2％，80℃热液浸泡72小时后的强度为原强

度的90-130％，电阻率可调的高强度水泥砂浆，将该

砂浆经模压成型即制得抗静电活动地板，在其成品的

基础的基础上尚可进行贴面、涂层、锯切、磨钻等二次

加工。

<REC>

<申请号>=CN200580017564.5

<名称>=聚乙烯醇缩醛的制备方法

<申请（专利权）人>=瓦克聚合系统两合公司

<发明（设计）人>=A·龙普

<申请日>=2005.06.23

<地址>=德国布格豪森

<摘要>=本发明涉及一种制造聚乙烯醇缩醛的方法，其是

通过：一种或多种单体(该单体选自具有1到15个碳原子、非

支化或支化烷基羧酸的乙烯基酯)的部分皂化或完全皂化的乙

烯基酯聚合物(其具有大于50摩尔％的乙烯醇单元)与选自具

有1到15个碳原子的脂族或芳族醛的一种或多种醛进行缩醛

化反应，其特征在于将部分皂化或完全皂化的乙烯基酯聚合物

提供在所述醛的溶液或悬浮液中。

<REC>

<申请号>=CN90104284.6

<名称>=固体感光树脂版反贴成型工艺方法

<申请（专利权）人>=天津市印刷技术研究所

<发明（设计）人>=赵罗柱

<申请日>=1990.06.16

<地址>=300091天津市红桥区估衣街189号

<摘要>=本发明是一种非融熔型感光树脂凸印版材的成

型工艺。该方法是将感光树脂液用流延浇铸法涂布

到覆盖保护膜片基上，经干燥制成反贴涂片，版材的

基底在表面处理后涂布粘合剂，然后将反贴涂片的树

脂面与底基粘合剂面相对辊压复合，完成成品。此外

在该工艺中还应用微波干燥法干燥反贴涂片，应用高

频电火花处理底基表面。因此本发明制成的树脂版

的平整度、光滑度、尘埃度、粘接牢固度等技术指标比

老工艺有明显提高，可提高生产效率3-5倍，能耗降

低3倍，成本下降30％。

<REC>

<申请号>=CN03101891.2

<名称>=离心铸造高合金炉管金属型涂料及方法

<申请（专利权）人>=中国石油天然气集团公司

<发明（设计）人>=李克雄;王有元

<申请日>=2003.01.29

<地址>=100724北京市西城区六铺炕

<摘要>=一种离心铸造高合金炉管金属型涂料及方法，成

分为：锆英粉100KG、硅溶胶5～15KG、荧石粉2～6KG、纤

维素80～200G、聚乙烯醇80～200G、膨润土3～8KG；混制

方法为：将100KG的锆英粉、荧石粉2～6KG、膨润土3～8KG

加入轮碾机内，干混15分钟，加入用水溶解的80～200G纤维

素、80～200G聚乙烯醇和5KG水，混碾3小时。加入硅溶

胶5～15KG混碾30分钟，由于粘结剂的不同在喷涂后涂层的

低温强度增加；由于纤维素和聚乙烯醇的加入，使涂料在低温

时的塑性增加，提高了涂料层在浇注时抗冲刷的能力和金属型

高速运转时抗震动的能力。

<REC>

<申请号>=CN91109757.0

<名称>=非极性材料胶粘剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.10.19

<地址>=300070天津市成都道成康里一幢101

<摘要>=非极性材料胶粘剂，它涉及聚醋酸乙烯、聚乙烯

醇缩醛和丙烯酸酯类粘合剂。本粘合剂是以聚醋酸

乙烯、聚乙烯醇缩醛物和丙烯酸酯乳液组成的改性丙

烯酸酯树脂乳液为粘接物质，以丙酮、苯、乙醇、松香

水组成溶剂，并添加由2，4戊二酮和醋酸异丙烯酯组

成的混合络合剂。由于它能与金属、陶瓷形成机械键

合，而与极性和非极性高分子材料形成物理化学键

合，故能用来粘接极性或非极性材料。

<REC>

<申请号>=CN200610013097.5

<名称>=一种用于铁艺及柳制品的环保清漆

<申请（专利权）人>=天津市新凯科技开发有限公司;

<发明（设计）人>=聂凤英

<申请日>=2006.01.23

<地址>=300192天津市南开区白堤路馨名园14号楼2门202室

<摘要>=本发明属于外涂料领域；特别是环保漆领域。用于铁艺及柳制品的环保清漆，包括以下成分及其所占重量百分比：硬树脂3～30，聚乙烯醇衍生物3～30，增塑剂0.5～15，余为95％乙醇。制备方法：将树脂和聚乙烯醇衍生物加入反应釜，加热至140℃，搅拌下溶解，30分钟～2小时后，停止加热，加入增塑剂，搅拌下充分混匀，过滤，包装。与现有技术相比，本发明由于采用95％乙醇作为溶剂和稀释剂，不含甲醛、重金属、－NCO基团，因此无毒，无刺激。

<REC>

<申请号>=CN00132217.6

<名称>=油田、农业专用高吸水性树脂

<申请（专利权）人>=徐月平;张振宇

<发明（设计）人>=徐月平;张振宇

<申请日>=2000.11.09

<地址>=215004江苏省苏州市三香路彩虹楼

<摘要>=一种油田、农业专用高性能吸水树脂,由丙烯酸、

丙烯酸盐与(A)选自丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、(甲

基)丙烯酸羟乙酯、(甲基)丙烯酸羟丙酯、(甲基)丙烯酸羟丁酯、

丙烯酰胺、聚乙烯醇、马来酸酐、乙烯基磺酸的功能性单体;(B)

选自淀粉、纤维素、大豆蛋白、果胶、麦麸的第三单体,加入交

联剂,引发剂进行交联、接枝、共聚反应制成的树脂。本发明具

有适宜的吸水倍率、较佳的体积膨胀大小、耐压强度优良、热

稳定性好、降解速度慢,对农作物无伤害,为特别适合于油田、

农业专用的超高性能吸水树脂。

<REC>

<申请号>=CN01138340.2

<名称>=一种成膜喷雾剂

<申请（专利权）人>=武汉迪普生物技术有限公司

<发明（设计）人>=王春生;吴晶;林元通;程汉强

<申请日>=2001.12.21

<地址>=430072湖北省武汉市武昌广八路19号空疗3号楼

<摘要>=一种成膜喷雾剂,包含成膜材料、消毒剂或药物、

溶剂,成膜材料包含水溶性和醇溶性两种不同性质的高分子材

料,在使用前为溶液状态,该溶液中可加入不同的消毒剂或药品,

在喷雾后可快速成膜,该膜具有良好的透气性能,可用于制成多

种消毒产品、卫生用品或药品。

<REC>

<申请号>=CN97105768.0

<名称>=印刷装订用粘合剂及制作方法

<申请（专利权）人>=山东省沂源县造纸厂

<发明（设计）人>=唐守明;江毓生;周文彦

<申请日>=1997.04.07

<地址>=256100山东省淄博市沂源县健康路南首

<摘要>=一种印刷装订用粘合剂,按重量百分比计,由6～

10%的17—99型纤维用聚乙烯醇和余量的水组成,其配制方法

是将聚乙烯醇放入容器中,加水搅拌混合均匀,将蒸汽管插入容

器底部,吹入压力1～1.5kg的水蒸汽,20～40分钟制成。本发明

的粘合剂具有中性,无毒无味,用量少,初粘力大,不凝胶,不结皮,

干燥快,表面光滑,不起泡,不掉页,不开裂,常温下可以使用等特

点。

<REC>

<申请号>=CN200710024046.7

<名称>=一次性烧成陶瓷釉中彩缩丁醛反贴花纸

<申请（专利权）人>=宗海燕;

<发明（设计）人>=宗海燕

<申请日>=2007.07.13

<地址>=333000江西省景德镇市洪源镇高墩庙孙家山花纸厂

<摘要>=本发明公开一种一次性烧成陶瓷釉中彩缩丁醛反贴花纸，该技术采用反贴方法将聚乙烯醇缩丁醛膜生产的釉中彩花纸直接将贴在泥坯釉上一次烧成。本发明的优点在于：为人们更方便地可以生产美观、环保的陶瓷提供了一个好方法，更易制作；且这种工艺生产出来的花纸，网点层次清晰，又不要脱纸，更受市场的欢迎，并随着高温颜色生产技术的不断完善，用这种方法生产的花纸能达到当前陶瓷装饰领域内最好效果的两次高中温烧成陶瓷釉上小膜花纸釉中彩效果，可大大提高工效和节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200510098839.4

<名称>=鞣酸苦参碱分散片的制备方法

<申请（专利权）人>=吴筑华;吴超

<发明（设计）人>=吴筑华;吴超

<申请日>=2005.09.02

<地址>=550001贵州省贵阳市新天大道南段银佳花园7栋3单元8楼

<摘要>=鞣酸苦参碱分散片的制备方法，其特征在于使用

具有改善鞣酸苦参碱亲水性特性的辅料与工艺。如：高分子亲

水性分散材料聚维酮K<SUB>30</SUB>、交联

聚维酮、聚乙烯醇制备成亲水性的颗粒包合物；采用碱性辅料：

NaHCO<SUB>3</SUB>、

NaCO<SUB>3</SUB>、乙醇胺及十二烷基硫酸

钠、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠等，使制成的鞣酸苦参碱分散

片具有良好的分散性，在3min之内可迅速崩解分散。从而改

善吸收，发挥疗效，是一种安全有效、质量稳定的优良产品。

改善了鞣酸苦参碱糖衣片崩解迟缓、分散状态不佳的质量不稳

定的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN94112009.0

<名称>=新型内墙装饰涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=徐业伟

<发明（设计）人>=徐业伟

<申请日>=1994.01.13

<地址>=200020上海市永嘉路5号

<摘要>=本发明涉及一种新型内墙装饰涂料及其生产工

艺。传统的内墙面装饰材料已延用多年，给人们一种

陈旧感。本发明提供一种新型内墙装饰涂料，它包括

第一主料和第二主料，第一主料有聚酰胺纤维、粘胶

纤维等；第二主料包括泡沫塑料、云母等，该涂料的优

点是施工方便，对墙体干湿度和平整度要求不高，成

本较低。本发明还提供一种适用于粘涂本涂料的粘

接剂，以及粘涂有本涂料的预制装饰板。

<REC>

<申请号>=CN96116373.9

<名称>=水性多功能仿真造型涂料

<申请（专利权）人>=岑志伟

<发明（设计）人>=岑志伟

<申请日>=1996.05.28

<地址>=200061上海市普陀区宜川三村59号102室

<摘要>=本发明涉及一种多功能仿真造型涂料的其生产

方法,包括将基料和填料混合制成,其特征在于所述的基料中包

括定型剂硼酸钠和缓凝剂木质素。制成的涂料在施用后,可保持

仿花岗石型、仿绒石或仿皮革型、仿竹纹型和仿金属矿型的图

案。

<REC>

<申请号>=CN00109351.7

<名称>=建筑用胶及制作方法

<申请（专利权）人>=唐山市路南宏达胶厂

<发明（设计）人>=刘士君

<申请日>=2000.05.31

<地址>=063000河北省唐山市路南区文北楼201楼401室

<摘要>=一种建筑用胶及制作方法,它的组份及重量百分

比含量是:聚乙烯醇13－15.4%,羟乙基纤维素0.2－0.26%,尿素

1－1.3%,香精0.03－0.06%,一二醇1－2%,添加剂4－6%,增粘

剂0.5－1.5,盐酸三丁酯0.0008－0.002%,防腐剂0.05－0.15%,

水72.418－80%,它用下述方法得到:将水加温后,依次加入上述

原料,原料在水中溶化后即为成品。它无毒、无害,是替代107

胶的理想建筑用胶。

<REC>

<申请号>=CN200510060886.X

<名称>=聚四氟乙烯亲水性微滤膜的制备方法

<申请（专利权）人>=丽水学院

<发明（设计）人>=蒋新龙

<申请日>=2005.09.20

<地址>=323000浙江省丽水市学院路高教园区

<摘要>=一种聚四氟乙烯亲水性微滤膜的制备方法，它是

将95％～100％(质量百分比)聚四氟乙烯树脂和0％～5％(质量

百分比)的聚乙烯醇共混后经双向拉伸成膜，在270℃～500℃

温度下定型0.1秒～30秒，再用活化剂活化，所制备的膜，其

平均孔经在0.2μm～10μm，具有良好的亲水性和透水性能。

适于化工、医药、食品、水净化、轻纺、冶金、矿山、环保等

领域的液体过滤。

<REC>

<申请号>=CN90107209.5

<名称>=湿敏性变色涂料

<申请（专利权）人>=北京纺织科学研究所

<发明（设计）人>=薛迪庚

<申请日>=1990.08.28

<地址>=100026北京市朝阳区金台路(甜水园)10号

<摘要>=湿敏性变色涂料属于纺织化学科学技术领域。本发明涂料由湿敏变色体、敏化剂、增色剂、成膜

剂制成，主要用于非穿着性的纺织品如窗帘墙布等的

印花，也可用于墙纸、图片、年历、商品湿标和其它装

饰性物品的涂敷或印制。湿敏性变色涂料的特征是

其颜色能随空气中湿度的增减而变化。

<REC>

<申请号>=CN89100591.9

<名称>=织物用长效防传染药液

<申请（专利权）人>=宛吉斌;范秉琦;蒋惠贞

<发明（设计）人>=宛吉斌;范秉琦;蒋惠贞

<申请日>=1989.02.22

<地址>=天津市河西区佟楼综合楼8幢302室

<摘要>=织物用长效防传染药液，它属于杀菌消毒剂。本

药液是由有机酸、洗必泰、聚乙烯醇、氯化钙、水配制

成的，并可加入适量的柔软剂和香料，本药液对织物

具有良好的杀菌作用和附着力，使经其处理的织物具

有长效杀菌能力。本药液能用作棉、毛、麻、人造纤维

织物及其制品的处理剂，尤其可用作长效防传染口罩

的处理剂。本药液使用方便、处理成本低廉，对预防

疾病交叉传染、自身感染和带菌者的细菌外溢具有应

用价值。

<REC>

<申请号>=CN01103140.9

<名称>=一擦净及其制备方法

<申请（专利权）人>=王金英

<发明（设计）人>=王金英

<申请日>=2001.02.27

<地址>=300191天津市南开区复康路19号

<摘要>=本发明涉及一种防止油污污染的防污液,特别适

用于橱、灶具的清洁。它由十二烷基硫酸钠,月桂酸二乙醇酰胺

(尼纳尔),聚乙烯醇,酒精,水混合而成。将一擦净涂抹或喷在灶

具表面,很快形成一种透明薄膜,烹饪所产生的油污均沾附在液

体薄膜上,用湿布一擦就可以将其及附在上面的油污一起擦掉,

省力,省水,省时间。本品也可涂在自行车等载体表面上。

<REC>

<申请号>=CN98121069.4

<名称>=水溶性脂胶漆

<申请（专利权）人>=任春和

<发明（设计）人>=任春和;任孟珍

<申请日>=1998.12.10

<地址>=125003辽宁省葫芦岛市龙港区胜利化工厂

<摘要>=本发明涉及的是一种水溶性脂胶漆,该种漆以苯

丙乳液、聚乙烯醇、聚醋酸乙酯、聚丙烯酰胺、防水合成胶为

主料,加入助剂及附料在一定条件下聚合反应成的。该漆无毒、

无味、不易燃,便于保管和运输;具有防潮,防酸碱,耐高温等特性

工艺简单,成本低;以水为稀释剂,漆膜光亮,不龟裂。用于木器、

金属、水泥、砖瓦和各种物质的表面防水、防腐、防火及美化

装饰。

<REC>

<申请号>=CN93121247.2

<名称>=石墨-高分子导电粘接剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=李明;白新桂;邓海金

<申请日>=1993.12.31

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种石墨-高分子导电粘接剂，属高

分子材料技术领域。该导电粘结剂由天然磷片状石

墨粉、高分子连接料和溶剂组成。石墨与连接料在导

电胶中的体积比为10～60％∶40～90％，固体粉体

积含量为10～30％。固体连接料是热塑性合成树

脂，如聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等，溶剂为乙醇、

异丙醇、丙酮等。制备时，将高分子连接料溶于适量

溶剂中，直接加入石墨粉，用分散设备分散，即可制得

导电粘接。本发明产品具有制备工艺简单、价格低

廉、使用效果良好等优点。

<REC>

<申请号>=CN89103746.2

<名称>=种子包衣粘结液

<申请（专利权）人>=本溪县种子公司

<发明（设计）人>=张佳蓉;李玉生

<申请日>=1989.05.31

<地址>=117100辽宁省本溪县小市镇

<摘要>=一种种子包衣粘结液，由水溶性聚乙烯醇或药膜

树脂作粘结剂。食品色素为着色剂，硅藻土或活性白

土为悬浮剂。与溶剂水或水与乙醇的混合物掺混。

其特征在于加入辅助粘结剂羟丙基甲基纤维素或羟

丙基纤维素。及表面活性剂吐温或渗透剂JFC或渗

透剂T，该粘结液原料全部国产。适于在引进种子包

膜丸化机上使用，可保证种子包膜和丸化的质量。

<REC>

<申请号>=CN200510136133.2

<名称>=用来减少对半导体晶片侵蚀的抛光组合物

<申请（专利权）人>=罗门哈斯电子材料CMP控股股份有限公司

<发明（设计）人>=卞锦儒;R·L·小拉瓦;J·匡奇;叶倩萩

<申请日>=2005.12.16

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种用来抛光半导体基板的水性抛光组合物，它

包含：0.001－2重量％聚乙烯醇共聚物和0.05－50重量％二氧

化硅磨粒；所述聚乙烯醇共聚物具有第一组分、第二组分，其

重均分子量为1，000－1,000,000克/摩尔，且第一组分为50－

95摩尔％乙烯醇，第二组分的疏水性高于乙烯醇；所述组合物

的pH为8－12。

<REC>

<申请号>=CN85101941

<名称>=刻图型工程图晒印阳图的工艺方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨飞机制造公司

<发明（设计）人>=王兴惠;孙德双;李江;曹广玉;赵慧敏

<申请日>=1985.04.01

<地址>=黑龙江省哈尔滨市平房区

<摘要>=(技术领域：G03)用于飞机、导弹、舰船、地图测绘、汽车与机械制

造等刻图型工程图的晒印。本发明的主要技术特征

是经紫外线感光的、以高分子感光树脂为光敏物质

的、涤纶片基为载体的阴图晒印阳图的新型工艺方

法。

<REC>

<申请号>=CN02113107.4

<名称>=硫化促进剂造粒工艺及其专用添加剂及添加剂的制法

<申请（专利权）人>=镇江振邦化工有限公司

<发明（设计）人>=高扣宝;王志林;陶善友;谢罗平

<申请日>=2002.05.31

<地址>=212006江苏省镇江市谏壁化工开发区

<摘要>=本发明涉及一种硫化促进剂造粒工艺,以及用于该

工艺的专用添加剂及其制法。其造粒工艺是:第一步,将潮品的硫

化促进剂与水及专用添加剂在混合设备中进行充分混合,其中潮

品硫化促进剂的投放比例,折算成干品后为68～74%,添加剂的含

量为0.5～2%,水为余量;第二步,将第一步获得的混合物料输送至

造粒机内进行造粒;第三步,将造粒好的物料送至振动流化床中进

行干燥,控制振动流化床的进风温度为90～150℃,出风温度为

40～55℃,物料停留时间约4～5分钟后得到颗粒状成品。本发明

的工艺能够获得颗粒强度低、单个颗粒强度接近、在橡胶中分散

性能好的颗粒状硫化促进剂。

<REC>

<申请号>=CN200610014944.X

<名称>=具有防潮、防蒸汽性能外墙涂料制作方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种具有防潮、防蒸汽性能外墙涂料制作方法，外墙涂料配方为：苯丙乳液35％，石粉30％，重钙5％，滑石粉4％，钛白粉5％，聚乙烯醇8％，六偏磷酸钠3％，水10％，将以上组分之固体混合均匀，在搅拌下逐渐地加到苯丙乳液中，基本搅开后加入聚乙烯醇，最后再加水搅拌均匀。本发明具有以下优点：成膜后硬度高，抗湿性能好。

<REC>

<申请号>=CN200610014945.4

<名称>=一种丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液类涂料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液类涂料，使用聚乙烯醇缩醛物溶液与普通丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液，二者固含量之比以5.1－5.6∶2.3，以及煤焦油、废机油混合物制成乳液，再加入由水泥、粉煤灰混合物与水配制的浆料，将乳液与浆料搅拌，混均，即成。本发明具有以下优点：可在温度高于5℃时直接施工，不需加温煮热；在施工物表面潮湿的条件下也可施工，不影响其枯结性和防水质量；成膜快；膜层有弹性，弯折不破裂；防水性强，省工省料。

<REC>

<申请号>=CN02151528.X

<名称>=阳离子高分子驱油剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=朱维群;郭保雨;苏长明;付继彤;蒋莉;严波;张蕊;戴瑞斌

<申请日>=2002.12.31

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=阳离子高分子驱油剂及其制备方法，属于水溶性

阳离子高分子化合物的制备及其在油田驱油中的应用。在天然

高分子瓜尔胶、纤维素、黄原胶或淀粉、或者聚合物的含活泼

氢的基团上接入季铵盐型的阳离子而得到的化合物；或者是用

阳离子型聚合单体为原料通过均聚或共聚反应制得的水溶性

阳离子高分子。它可以从增加水驱的粘度，减弱原油与地层的

吸附，起到一定的剥离作用等角度获得更好的驱替效果。它既

可以单独作为驱油剂使用，也可以配合聚合物驱油剂或表面活

性剂使用。而且该阳离子高分子有较高的耐温性，良好的抗盐

性，并对不适合目前聚合物驱的油藏也有重要的意义。

<REC>

<申请号>=CN200510045025.4

<名称>=防脚病增温鞋垫

<申请（专利权）人>=尹洪亮

<发明（设计）人>=尹洪亮

<申请日>=2005.11.04

<地址>=250000山东省济南市天桥区济洛路116号

<摘要>=本发明涉及一种日常生活常备用品，特别涉及一

种防脚病增温鞋垫。一种防脚病增温鞋垫，其特殊之处在于：

按配方比例：白芷粉、川椒粉、辣椒粉、滑石粉依次放入溶化

的聚乙烯醇液中，冷却至20℃～30℃之间投入乌洛托品充分搅

拌；然后其药液喷涂在羊毛毡表面，覆盖薄型纺织物辗轧粘合、

烘干；其药用羊毛毡用模具冲压成不同型、码的防脚病增温鞋

垫。因此，本发明具有平汗除湿、抑菌防腐、杀虫祛寒去痛止

痒的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510061834.4

<名称>=一种聚乙烯醇/聚酰胺复合膜的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江工商大学;

<发明（设计）人>=蔡邦肖

<申请日>=2005.12.06

<地址>=310035浙江省杭州市教工路149号

<摘要>=本发明公开了一种分离有机物水混合物用的渗透汽化复合膜的制备方法。该复合膜是以商品的反渗透海水淡化聚酰胺(PA)复合膜为支撑膜，涂覆聚乙烯醇(PVA)铸膜液而制成，制备方法依如下四个步骤进行：1)配制PVA水溶液；2)配制加入交联剂的PVA铸膜液；3)将PVA铸膜液涂覆在商品的PA膜表面；4)凝胶状的PVA/PA复合膜进行热交联处理。所得的PVA/PA复合膜性能优良，用于渗透汽化分离有机物水混合物时具有较高的渗透通量，而且保持了原PVA膜和PA膜各自的分离性能和优先透水性。本发明方法的工艺简单，在现有的PA反渗透复合膜生产设备上就可方便地实施PVA膜的复合，特别是为PVA膜的制造以及商品的水处理脱盐用的PA反渗透复合膜的应用拓开了新途径。

<REC>

<申请号>=CN93108398.2

<名称>=印刷装订用高分子树脂粘合剂及其配制方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军事经济学院

<发明（设计）人>=王斌;陈中华;张前枝;綦书银;李士杰

<申请日>=1993.07.23

<地址>=430035湖北省武汉市罗家墩122号

<摘要>=印刷装订用高分子树脂粘合剂及其配制方法，是

以1788型聚乙烯醇为原料，硼砂为增粘剂，硅藻土、

膨润土、纸纤维为填料，经加工处理配制而成。配制

时，采用的方法是适温搅拌进料，升温加入增粘剂，然

后搅拌冷却。本发明具有中性无毒、无气味、施胶量

小、初粘力大、不凝胶、不结皮且常温下可以使用等特

点，解决了传统的印刷装订胶易凝胶、结皮，使用时需

加热保温等问题，适用于机械化书籍装订粘合。

<REC>

<申请号>=CN86106017

<名称>=从全发酵啤酒回收细胞外酶的方法

<申请（专利权）人>=迈尔斯实验室公司

<发明（设计）人>=杰克·威廉·布鲁尔;查尔斯·埃弗雷特·布拉泽斯;特里·弗雷德·法弗金宗烈;李恩圭

<申请日>=1986.09.03

<地址>=美国印第安纳州埃尔克哈特·邮箱40号

<摘要>=采用把聚合物与无机盐的混合物加入啤酒的方

法，可以从全发酵啤酒回收细胞外酶。该总混合物产

生一种富酶聚合物相和含有细胞碎片、贫酶盐相，可

以分离两相，从聚合物相产生富酶产品。

<REC>

<申请号>=CN200410044958.7

<名称>=有机无机干粉建筑涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=华东船舶工业学院

<发明（设计）人>=高延敏

<申请日>=2004.06.07

<地址>=212013江苏省镇江市学府路华东船舶工业学院

<摘要>=本发明为一种可在常温下成膜，施工方便的有机

无机干粉建筑涂料及制备方法。其特征是包括有机和无机成膜

物质、颜料、填料、溶剂与助剂，制备时分别将成膜物质，陶

瓷材料按上述物质按比例混合均匀后，先在成膜物质中加入溶

剂，助剂，溶剂的加入量为成膜物质和陶瓷填料总量的1/4，

然后加入陶瓷填料混合分散均匀，研磨到要求的平均粒度后，

加入其余的溶剂，过筛，包装。本发明采用有机树脂和无机成

膜物质进行成膜，采用多种颜料、彩沙、石料增强了天然的质

感，而填料消除了涂层因干燥收缩而产生的内应力。其可以根

据使用量，用水调节成所需要的粘度进行施工，在常温下成膜，

采用刷涂和滚涂以及喷涂方式，克服了目前液体开灌后保存困

难的缺点。

<REC>

<申请号>=CN200410053550.6

<名称>=高粘接强度轮胎自动补漏剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=上海人为本化工科技有限公司

<发明（设计）人>=茅建飞

<申请日>=2004.08.06

<地址>=200063上海市宝山区牡丹江路2001号

<摘要>=本发明涉及机动车轮胎修补用的一种高粘接强

度轮胎自动补漏剂及其制造方法。配方为高分子为粘接剂5～

15％；凝固剂为0.1～3％；补强剂为4～15％；其余为水。水

溶性高分子可以是聚乙烯醇，或者是聚乙烯醇和羧甲基纤维素

(CMC)二元混合物，或者是聚乙烯醇、羧甲基纤维素(CMC)和

羧甲基直链淀粉缩醛三元混合物；凝固剂可以是硫酸铜，或是

硫酸铜和氧化锌的混合物、或是硫酸铜和硫酸钙的混合物；补

强剂可以是橡胶粒子和天然纤维及人造纤维的混合物等。先将

橡胶粒子、合成纤维以低温等离子处理，再将水溶性高分子粘

接剂加入水，加热温度为40～95℃，同时搅拌使之完全溶解，

再依次加入凝固剂、补强剂搅拌均匀冷却至室温。

<REC>

<申请号>=CN98111328.1

<名称>=耐高温高湿偏振片的生产方法

<申请（专利权）人>=虞灵

<发明（设计）人>=虞灵

<申请日>=1998.06.01

<地址>=210000江苏省南京市雨花台区邓府山村6幢203室

<摘要>=本发明涉及一种偏振光片的生产方法,它先将聚

乙烯醇原料在水中浸泡后,加温,使它们充分溶解,再加入适量碘,

其混合溶解液倒在水平放置的光洁度较高的材料平面上,干燥

后制得偏振片芯片,然后取硅溶胶用酸调至pH值为2—4的溶

液待用;将配制好的处理液均匀涂覆在偏振片芯片的两面,等处

理液稍干后再在40℃至300℃的温度进行升温干燥,取出自然

晾干即为本发明的耐高温高湿偏振片。

<REC>

<申请号>=CN99121275.4

<名称>=夹层玻璃用胶片

<申请（专利权）人>=中国耀华玻璃集团公司

<发明（设计）人>=张为民;付秀君;张欣;张国武;田永福;董淑娟;孟广凡;叶艳云;李国勇;扈海燕;李晓娟

<申请日>=1999.11.04

<地址>=066003河北省秦皇岛市海港区西港路

<摘要>=本发明介绍了一种夹层玻璃用胶片。它是由乙烯

－醋酸乙烯共聚物100重量份,聚乙烯醇缩丁醛1～50重量份,

硅烷偶联剂0.05～5重量份,成核剂0.02～2重量份构成的混合

物,经100～200℃塑炼后加工而成的。该胶片合片温度低,不必

使用高压釜,与有机树脂板有较强的粘接性。常温下贮存无自粘

现象。用其制造的夹层玻璃具有良好的粘接强度、透明性、抗

冲击性、耐气候性、耐湿性等。不仅用于制造普通夹层玻璃,

而且适合于制造装饰夹层玻璃和无溅射防弹玻璃等。

<REC>

<申请号>=CN87107890.2

<名称>=改性聚醋酸乙烯酯乳液

<申请（专利权）人>=浙江工学院

<发明（设计）人>=郑佳宝

<申请日>=1987.11.13

<地址>=浙江省杭州市长板巷

<摘要>=本发明为一种水性粘结剂，主要由VAc、DBP、

PVA、甲醛、尿素、磷酸等所组成。特别适用于动物

性及植物性纤维材料(如木材、纸张、皮革、棉毛织物

等)、水泥、陶瓷、石棉和泡沫塑料等，具有良好的粘合

性和耐水性。也可广泛应用于书籍的无线装订、棉织

物上浆、竹木家具及其工艺品的粘合、无纺布的粘接、

保温及吸声材料的组合、建筑物内外装饰材料的粘

贴、配制建筑乳胶漆、铸造用型砂涂料、增强水泥的强

度和弹性，以及用作日光灯荧光粉的分散剂等。

<REC>

<申请号>=CN96114111.5

<名称>=耐水抗冻白乳胶

<申请（专利权）人>=杨虎

<发明（设计）人>=杨虎

<申请日>=1996.12.24

<地址>=430074湖北省兴社经济技术开发公司武汉市洪山区鲁巷十九号

<摘要>=本发明涉及一种耐水抗冻白乳胶技术,该技术以

聚乙烯醇,改性淀粉胶、甲基纤维素、膨润土或轻质碳酸钙、甲

醛、尿素、氢氧化钠和水为原料,不用价格昂贵的聚醋酸乙烯。

其生产方法简单,成本低,所得产品耐水、抗冻、粘接力强。可

广泛用于木材、纸盒、瓷砖、大理石等的粘接以及涂料的生产。

<REC>

<申请号>=CN92100152.5

<名称>=硅酸铝纤维软毡制造工艺

<申请（专利权）人>=张耀华

<发明（设计）人>=张耀华

<申请日>=1992.01.18

<地址>=300193天津市南开区平湖西里5号楼3门601室

<摘要>=硅酸铝纤维软毡制造工艺涉及一种加工制造硅

酸铝纤维隔热保温软毡的工艺方法，包括浸润、压型

和烘干三道工序。即首先在硅酸铝纤维表面喷淋经

特殊配制的内粘结剂或将硅酸铝纤维浸入内粘结剂

中，然后将经过浸润的硅酸铝纤维装入压型模内加压

成型为湿毡，脱模后将湿毡烘干即制成硅酸铝纤维隔

热保湿软毡。采用本发明制成的硅酸铝纤维软毡既

挺括又具有韧性，在振动或受潮情况下不散落或断

裂，特别适于用作汽车发动机罩和内装饰板。

<REC>

<申请号>=CN89103554.0

<名称>=复合树脂乳液胶粘剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1989.06.03

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=复合树脂乳液胶粘剂，它属于带有有机高分子缩

聚物的粘合剂。这种聚乙烯醇缩醛物-改性丙烯酸

酯树脂乳液-醋酸乙烯树脂乳液，复合树脂乳液具有

粘度高、膜强度高、耐热性好、抗冲性强等优点。本复

合树脂乳液以水为分介质，故而价格便宜；本胶粘剂

可用于无纺布、织物、植绒、地毯背衬、纸张、木材等材

料的粘接。

<REC>

<申请号>=CN90104930.1

<名称>=一种在应用热进料聚合步骤和乳化剂组的条件下提供改进的胶体稳定性的方法以及由此产生的聚氯乙烯产品

<申请（专利权）人>=B.F.谷德里奇公司

<发明（设计）人>=罗曼·博赫丹·霍尔科;理查德·阿伦·威迪菲尔德

<申请日>=1990.06.07

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种聚合聚氯乙烯和聚氯乙烯共聚物的方法，其

中单体料浆是在反应器中通过加入单体和水(热的或

冷的)而形成的。将料浆升温至反应温度。5至10

分钟后加入乳化剂组，再经5至10分钟后加入催化

剂乳液。乳化剂组的主乳化剂是部分皂化的聚乙烯

醇(皂化度在60至90摩尔％)，在55℃甲醇中的溶

解度指数达60％。乳化剂组的助乳化剂是纤维素类

乳化剂。还有一种乳化剂是水解度至少为68％的水

解的聚醋酸乙烯酯，由此产物生产的树脂具有低鱼

眼的特性。

<REC>

<申请号>=CN95121810.7

<名称>=一种快速丝网感光膜及其合成方法

<申请（专利权）人>=戴巍泉

<发明（设计）人>=戴巍泉

<申请日>=1995.12.29

<地址>=200071上海市海宁路696弄704号

<摘要>=一种快速丝网感光膜，其主要成分为含有成膜

剂、助剂等的感光胶。该感光膜是通过两步进行合成的。本发

明的感光膜具有良好的耐溶剂性，能用于印刷机中，尤其是用于

一版多色彩快速丝网印刷机中，经快速感光(例如几秒钟感光)

即可上机印刷，开拓了快速制版的印刷领域。

<REC>

<申请号>=CN90109735.7

<名称>=速印用水墨及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨瑞环

<发明（设计）人>=杨瑞环

<申请日>=1990.12.05

<地址>=436200湖北省浠水县清泉镇县科学技术委员会

<摘要>=一种速印机用水墨及其制备方法，该水墨由水、

聚醋酸乙烯乳液，聚乙烯醇，高色素碳黑或其它色料，

碱，亚硝酸钠、苯甲酸钠和甲醛组成。其制备方法是

先将聚乙烯醇、色料分别用水溶解，然后将它们混合

搅匀，再按序加入聚醋酸乙烯乳液，碱，亚硝酸钠，苯

甲酸钠和甲醛，搅拌反应一段时间，滤去渣，静置陈化

数日即得产品。本水墨适于手摇速印机和蜡刻手工

推印着墨用，水浸、日晒不褪色，印后1.5-2.0分钟即

干，无毒，不易燃，沾手可清洗，成本比油墨低30％。

<REC>

<申请号>=CN200510050564.7

<名称>=桃子汁面膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=唐小菊

<发明（设计）人>=唐小菊

<申请日>=2005.07.04

<地址>=312500浙江省新昌县南岩工业区日发酒店公寓四楼

<摘要>=本发明提供了一种桃子汁面膜及其制备方法，该

桃子汁面膜主要由水溶性物质聚乙烯醇、羧甲基纤维素、山梨

醇等组成的，其成膜快，粘着力强，且易除去，在皮肤上形成

覆盖膜时，能使皮肤绷紧，皮肤皱纹暂时舒展；同时，由于皮

肤温度升高，可促进血液循环和营养物质的吸收；由于覆盖膜

的封闭作用，可减少皮下水分蒸发，促进角质层的水合作用，

使皮肤变得更加柔软，可长期贮存而不干缩，适合于中性皮肤

使用。

<REC>

<申请号>=CN99127366.4

<名称>=指甲清漆刷和具有该刷的指甲清漆涂覆装置

<申请（专利权）人>=莱雅公司

<发明（设计）人>=R·拉明;S·拉库蒂雷

<申请日>=1999.11.26

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及用于涂覆化妆或美容产品的刷,包括

一族(2)大致平行的刷毛(3),这些刷毛的第一端固定在棒(4)的自

由端(4a)上,簇(2)的刷毛(3)使用至少包含结构式(Ⅰ)和(Ⅱ)单元

的部分乙酰化聚乙烯醇进行表面浸渍,其中结构式(Ⅱ)单元的

比例为聚合物的3—40%摩尔,所述聚乙烯醇的重均分子量为

10000—19000。本发明还涉及用于处理该刷的刷毛簇上的刷

毛、以及包含这种刷的指甲清漆涂覆装置。

<REC>

<申请号>=CN88109057.3

<名称>=人参调光剂

<申请（专利权）人>=吉林省农业科学院长白山生物资源研究所

<发明（设计）人>=田景武;丁希泉;王安民;郑泉林;赵英

<申请日>=1988.09.30

<地址>=吉林省公主岭市省农科院长白山生物资源研究所

<摘要>=人参调光剂，本发明是关于人参生产方面的技术

研究。本发明所提供的人参调光剂以其常见的化工

原料组成，其中主要含有胶液、着色颜料、体质颜料以

及助剂和水。将其所组成的调光剂利用喷雾器均匀

地喷洒在参膜上，使之自然固化而达到其调光目的。

从而不但解决了现有用帘子或塑料参膜调光所带来

的问题，调光效果好；而且省时，省力，省材料，科学方

便。

<REC>

<申请号>=CN93114296.2

<名称>=汽雾熨斗用易去污熨烫剂

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=1993.11.12

<地址>=071000河北省保定市五四东路24号

<摘要>=本发明公开了一种适于汽雾熨斗用的易去污熨

烫剂。通常的织物易去污整理剂由于洗涤时的机械

功及洗涤剂的化学力作用，加上穿着日晒时的光能作

用使整理剂本身的化学结构及对纤维的附着牢固遭

受破坏失去作用，而熨烫服装往往只以水汽作介质，

达不到持久挺括的目的。本发明公开的熨烫剂以水

溶性高分子物、表面活性剂为主要成分，具有功能强，

易去污的显著特点。

<REC>

<申请号>=CN01114724.5

<名称>=一种固体文具胶及其生产方法

<申请（专利权）人>=广东药学院

<发明（设计）人>=苏政权

<申请日>=2001.05.23

<地址>=510224广东省广州市海珠区光汉直街40号

<摘要>=本发明公开了一种固体文具胶,由以下组份组成

(以下百分比均为重量百分比):3.0～6.0%聚乙烯醇－

1788;14.0～16.0%白乳胶;3.0～5.0%硬脂酸钠;11.0～13.0%滑

石粉;9.0～11.0%尿素;6.0～8.0%乙二醇;1.0～3.0%蔗糖;0.1～

0.3%香精;43.0～46.0%水。本发明的固体文具胶成本低,质量高,

市场竞争力大,易于工业化生产。本发明还公开了上述固体文具

胶的生产方法。

<REC>

<申请号>=CN99122909.6

<名称>=环保防氡内墙乳胶漆

<申请（专利权）人>=中南工学院

<发明（设计）人>=肖德涛;左富琪;赵桂芝

<申请日>=1999.12.23

<地址>=421001湖南省衡阳市学院路1号

<摘要>=一种环保防氡内墙乳胶漆,其特征是它的组份中,

按重量比:聚乙烯醇1%—4%、氯偏乳液18%—40%、颜填料20%

—60%、专用助剂1.06%—2.85%、水18%—45%。通过两次交

叉聚合形成的漆膜具有良好的密实性,能有效地阻止墙体材料

中的氡向室内扩散,防氡效率80%以上,并具有较好的长期稳定

性,无毒、无异味,耐擦洗、抗老化,防霉防潮,附着力极强,不起壳,

装饰效果好,施工方便。

<REC>

<申请号>=CN85101671

<名称>=扁平传动皮带

<申请（专利权）人>=夏巴斯特股份公司

<发明（设计）人>=费尔南德·哈巴格·福鲁克

<申请日>=1985.04.01

<地址>=瑞士瑞那茨

<摘要>=扁平传动皮带是分层构成的，至少有一层抗拉

层1，弹性模量为20,000至250,000牛顿/毫米<SUP>2</SUP>，

完全镶嵌在两层弹性模量为40至600牛顿/毫米<SUP>2</SUP>

的热塑热熔薄层3之间。弹性体材料摩擦层或摩擦

结构层4，弹性模量为2至40牛顿/毫米<SUP>2</SUP>，叠加在

热熔薄层3上。传动皮带的各层可制成复合层状结

构，其单位面积的厚度重量是规则的。原材料是成米

成米生产的，用户可按需从滚筒上切上，用热压连接

成环形传动皮带以满足快速运转的需要。

<REC>

<申请号>=CN02109124.2

<名称>=弹性乳胶粘合剂

<申请（专利权）人>=张庆华

<发明（设计）人>=张庆华

<申请日>=2002.02.01

<地址>=122528辽宁省凌源市大河北乡联合厂

<摘要>=一种弹性乳胶粘合剂，按常规乳胶产品简单混合

加工方法制得，其原料配方为：按重量份计，水10～15份，

聚乙烯醇0.7～1.3份，淀粉0.7～1.3份，增稠剂0.7～1.3份，

聚丙烯酰胺0.03～0.1份，增塑乳液3～7份，增白剂0.03～0.1

份；本发明产品具有如下优点成本低、粘结力强、有弹性、抗

碱耐老化、无毒有芳香气味，采用了更完善的制造工艺，使产

品性能更加优良，并且便于运输，加强了产品的市场竞争力，

适用范围更广。

<REC>

<申请号>=CN200510050567.0

<名称>=草莓汁面膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=唐小菊

<发明（设计）人>=唐小菊

<申请日>=2005.07.04

<地址>=312500浙江省新昌县南岩工业区日发酒店公寓四楼

<摘要>=本发明提供了一种草莓汁面膜及其制备方法，该

草莓汁面膜主要由水溶性物质聚乙烯醇、羧甲基纤维素、甘油

等组成的，其成膜快，粘着力强，且易除去，在皮肤上形成覆

盖膜时，能使皮肤绷紧，皮肤皱纹暂时舒展；同时，由于皮肤

温度升高，可促进血液循环和营养物质的吸收；由于覆盖膜的

封闭作用，可减少皮下水分蒸发，促进角质层的水合作用，使

皮肤变得更加柔软，可长期贮存而不干缩，适合于油性皮肤使

用。

<REC>

<申请号>=CN200510050566.6

<名称>=黄瓜汁面膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=唐小菊

<发明（设计）人>=唐小菊

<申请日>=2005.07.04

<地址>=312500浙江省新昌县南岩工业区日发酒店公寓四楼

<摘要>=本发明提供了一种黄瓜汁面膜及其制备方法，该

黄瓜汁面膜主要由水溶性物质聚乙烯醇、羧甲基纤维素、山梨

醇等组成的，其成膜快，粘着力强，且易除去，在皮肤上形成

覆盖膜时，能使皮肤绷紧，皮肤皱纹暂时舒展；同时，由于皮

肤温度升高，可促进血液循环和营养物质的吸收；由于覆盖膜

的封闭作用，可减少皮下水分蒸发，促进角质层的水合作用，

使皮肤变得更加柔软，可长期贮存而不干缩，适合于干性皮肤

使用。

<REC>

<申请号>=CN98112801.7

<名称>=多彩缎面闪光内墙涂料

<申请（专利权）人>=董智才

<发明（设计）人>=董智才

<申请日>=1998.01.06

<地址>=710075陕西省西安市高新技术开发区创业大厦7－C－1

<摘要>=本发明所述的多彩缎面闪光内墙涂料是一种内

含有聚乙烯醇、甲醛、尿素、乙二醇等高分子有机化合物质的

水性无毒涂料,具有成本超低、装饰效果超群、无毒无味、施工

快捷方便、应用范围广泛等优点,可充分满足当今社会人们在物

质、环保及消防等多种消费需求。

<REC>

<申请号>=CN200510040093.1

<名称>=一种盐酸达克罗宁口服制剂

<申请（专利权）人>=扬子江药业集团有限公司

<发明（设计）人>=孙田江;顾孝红;陆宏国;陈敏

<申请日>=2005.05.16

<地址>=225321江苏省泰州市扬子江南路1号

<摘要>=本发明公开了一种盐酸达克罗宁口服制剂，其制

剂中主要成分的重量百分比或重量体积百分比为：盐酸达克罗

宁0.2％～3％；聚乙烯醇的含量为1％～12％；甘油的含量为

1％～10％；消泡剂的含量为1％～10％。制剂的黏度在30～

300MPa·s之间，pH值2.0～8.0。尤其是一种，同时祛除腔道

内泡沫，防止吐呕，使视野清晰的含有盐酸达克罗宁的口服制

剂。

<REC>

<申请号>=CN96112570.5

<名称>=底涂组合物及含有底涂层的塑料透镜

<申请（专利权）人>=株式会社尼康;株式会社那须尼康

<发明（设计）人>=阿部修;清水澄人;关道子;执印智哉;小笠原恒

<申请日>=1996.09.18

<地址>=日本东京

<摘要>=公开了一种底涂组合物,包含具有特定结构的聚

乙烯醇缩醛,作交联剂的可水解有机硅烷化合物,具有特定结构

的有机金属醇盐化合物和无机微颗粒。聚乙烯醇缩醛的含量为

0.1—20wt%,交联剂含量为0.01—10wt%,有机金属醇盐含量为

0.01—10wt%,而无机微颗粒含量为0—30wt%。该底涂组合物

用作插入塑料透镜表面和覆盖的硬质涂层之间的一层,以改善

整个透镜结构的耐冲击性。

<REC>

<申请号>=CN200410019231.3

<名称>=聚α－羟基酸酯/壳聚糖超细纤维杂化膜材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=袁晓燕;姚康德;董存海;段斌;张园园

<申请日>=2004.05.12

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种聚α－羟基酸酯/壳聚糖超细

纤维杂化膜材料及其制备方法，属于组织修复材料技术。该膜

是由聚α－羟基酸酯的直径为50nm～500nm纤维，和质量百

分比为10～90％壳聚糖及聚乙烯醇或聚氧化乙烯的直径为

50nm～500nm的纤维汇集形成厚度为10μm～50μm的薄膜。

其制备过程为，将PLA或PLGA溶于N，N－二甲基甲酰胺中

配成浓度为20～25％的聚α－羟基酸酯纺丝溶液；将壳聚糖溶

于乙酸水溶液中，再向溶液中加入聚乙烯醇或聚氧化乙烯，配

成浓度为4～8％的壳聚糖纺丝溶液；将上述两种纺丝溶液分别

注入到多道静电纺丝装置中，在电压为5kV～30kV、溶液流量

为0.1mL/h～0.5mL/h、接收距离为5cm～25cm的条件下分道

同时静电纺丝和汇集成膜。本发明的膜具有吸水量大、降解速

度可调控、细胞亲和性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN03127428.5

<名称>=固态高分子锌－空气电池的制法

<申请（专利权）人>=明志技术学院

<发明（设计）人>=杨纯诚;林声仁;黄季能;邱俊明

<申请日>=2003.08.06

<地址>=台湾省台北县泰山乡贵子村工专路84号

<摘要>=本发明是一种固态高分子锌－空气电池的制法，

是以空气中的氧气作为正极活性物质，及锌粉作为负极活性物

质组合成的电池，以硷性固态高分子电解质取代传统的PP/PE

不织布隔离膜和KOH电解质，由于氧气本身不能直接作为电

极，它须借由「多孔性碳电极」吸附氧气的能力，并提供电化

学反应的界面环境与「锌阳电极」组成电池。空气中的氧气溶

解在KOH电解液中，随后扩散吸附在「碳电极」上，经由「碳

电极」的触媒与电解液在界面产生电化学反应，而发生还原反

应，在电极表面当氧气被消耗光后，可经由空气中供应氧气，

故可持续产生电流，由于使用硷性固态电解质，可防止漏液及

短路问题，大大的提升锌－空气电池的放电容量、利用率及能

量密度等。

<REC>

<申请号>=CN02110626.6

<名称>=一种采用复合分散体系制备聚氯乙烯树脂的方法

<申请（专利权）人>=上海氯碱化工股份有限公司

<发明（设计）人>=顾水林;陈江;王林造;高卫平;唐亮;吴瑞良;张利明;平建忠;唐红;沈龙;施宏标

<申请日>=2002.01.23

<地址>=200241上海市龙吴路4747号

<摘要>=本发明属于聚氯乙烯树脂生产领域,涉及一种采

用复合分散体系制备聚氯乙烯树脂的方法,包括将氯乙烯单

体、复合分散体系加入聚合反应釜中,在常规聚合条件下进行聚

合反应,该复合分散体系的组分和重量比为IB∶IC∶ID=1∶

0.60～0.71∶0.17～0.42,IB为聚乙烯醇,IC为羟丙基甲基纤维

素,ID为低醇解度PVA,如LM－22和LW－300中的一种。采

用该方法制备的聚氯乙烯树脂,其氯乙烯单体残留量较低,缩短

了树脂的塑化时间,提高了树脂塑化性能,可应用于大釜工业生

产中。

<REC>

<申请号>=CN02807316.9

<名称>=用于漆和油墨的聚乙烯醇缩醛树脂以及漆和油墨组合物

<申请（专利权）人>=积水化学工业株式会社

<发明（设计）人>=三宅祥隆;岛津宏宣

<申请日>=2002.03.25

<地址>=日本大阪

<摘要>=本发明提供用于漆和油墨的聚乙烯醇缩醛树脂

以及漆和油墨组合物，即使当所述漆和油墨中根本没有使用抗

氧剂时，也可抑制聚乙烯醇缩醛树脂着色和刺激性气味的发

生，所述漆和油墨组合物具有优异的颜色，而且在长期贮存中

具有高的粘度稳定性。特别地，本发明提供一种通过聚乙烯醇

和醛的缩醛化反应而合成的用于漆和油墨的聚乙烯醇缩醛树

脂，其聚合度是100－3,000，残余乙酰基的比例是25mol％或

更小，残余羟基的比例是17－35mol％，残余醛的含量是

100ppm或更小，残余丁酸的含量是100ppm或更小，残余2－

乙基－2－己烯醛的含量是100ppm，残余酸催化剂的含量是

300ppm或更小，其中根本没有残存的抗氧剂。

<REC>

<申请号>=CN200510122279.1

<名称>=人造海绿石砂岩装饰板的制作方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心;

<发明（设计）人>=程镇

<申请日>=2005.12.12

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=一种新型的人造海绿岩石砂岩装饰板，这种装饰板可用云石锯加工成各种规格尺寸使用，而且制作工艺简单，适合各种尺寸的圆柱体表面，因为这种装饰板除了平面板之外，还可生产圆弧型装饰板是现代装饰材料中的一个新品种。

<REC>

<申请号>=CN02809248.1

<名称>=聚合物凝胶电解质组合物,聚合物凝胶电解质以及由该电解质制得的二次电池和双层电容器

<申请（专利权）人>=日清纺织株式会社

<发明（设计）人>=佐藤贵哉;圆尾龙哉;坂野纪美代

<申请日>=2002.04.12

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明披露了一种聚合物凝胶电解质组合物，其

主要由下列组分组成：(A)平均聚合度至少20的聚合物，后者

包含下面通式(1)的聚乙烯醇单元：式中，n为至少20的数并

且聚乙烯醇单元上的一些或全部羟基被氰化的一价烃基取代；

(B)离子－导电性盐；(C)分子上至少有两个反应性双键的化合

物；和(D)有机电解质溶液。

<REC>

<申请号>=CN97116546.7

<名称>=一种治疗三叉神经痛的中药涂膜剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=薛廷民;鹿建来

<发明（设计）人>=薛廷民;鹿建来

<申请日>=1997.09.17

<地址>=100842北京市复兴路22号甲14号

<摘要>=本发明公开了一种治疗三叉神经痛的中药涂膜

剂及其制备方法,属于中药制剂。解决了以往治疗方法中存在的

治疗过程繁琐,有效成分吸收少,毒副作用大的问题。本发明由

中药部分和成膜部分组成,中药部分为丁香、红花、细辛、白芍、

川芎、白附子、生半夏等十二味中药;成膜部分为聚乙烯醇、聚

醋酸乙烯乳液、乙醇、苯甲酸钠、劳罗卡伦和蒸馏水；采用粉

碎、渗漉、搅拌等方法制得。采用了上述组成和方法制得的中

药涂膜剂,涂膜剂的药物借助透皮吸收剂作用,迅速直接地将药

物有效成分作用到病部位,消除异样刺激,稳定细胞;持续发挥药

效,改善局部微循环,纠正局部神经功能紊乱;并可随身携带,具

有方便易用的优点。

<REC>

<申请号>=CN03818163.0

<名称>=含有两种纤维的耐火复合纱线

<申请（专利权）人>=普罗莱恩纺织品公司;索菲利塔公司

<发明（设计）人>=克里斯琴·佩尔;蒂里·拉尼尔

<申请日>=2003.07.30

<地址>=法国库尔塞勒

<摘要>=本发明涉及一种耐火的复合纱线，其包含80重

量％－90重量％的阻燃纤维，所述纤维含有基于聚乙烯醇的聚

合物材料，10重量％－30重量％的至少一种由不可燃材料形

成的热稳定性纤维。本发明还涉及一种包含至少一层用该纱线

制成的机织或针织织物层的织物。

<REC>

<申请号>=CN99107411.4

<名称>=安全空调头盔

<申请（专利权）人>=黄汉强

<发明（设计）人>=黄汉强

<申请日>=1999.05.19

<地址>=529375广东省开平市百合镇长堤路10号

<摘要>=本发明涉及的是一种安全空调头盔的制造方法,

其结构系由半导体致冷器、聚乙烯醇弹性胶、铝片直导热式散

热器,在头盔外壳里装配而成,利用半导体致冷器制冷,铝片直导

热式散热器快速散热,聚乙烯醇弹性胶作保冷及安全防护层,采

用摩托车或汽车的12V电源为致冷器电源;安全空调头盔能令

使用者头部清爽凉快,有柔软舒适感觉,同时在提高驾驶员注意

力,消除疲劳,减少撞击力与驾驶员头部的伤害方面都有明显功

效。

<REC>

<申请号>=CN02102681.5

<名称>=墙面内柔外刚隔膜防裂法

<申请（专利权）人>=程龙生

<发明（设计）人>=程龙生

<申请日>=2002.02.28

<地址>=430071湖北省武汉市武昌区姚家岭63－2与4楼8号

<摘要>=墙面内柔外刚隔膜防裂法,属于防止墙面外装饰

层有裂缝出现的方法。方法是先在墙面上涂由聚乙烯醇、酰

胺、丁腈橡胶GR－A、白乳胶混合而成的柔性建筑用胶层,其

外铺玻璃纤维布,玻璃纤维布上再涂由聚乙烯醇、酰胺、白乳胶

混合而成的刚性建筑用胶层。构成墙体的板、块材因空气中的

水分及热胀冷缩的影响,会出现开裂。本发明将墙面开裂变形传

递给内层的柔性层,被柔性层扩散并弱化,柔性层再传给玻璃纤

维布层,玻璃纤维布有很高的弹性模量,不易变形,玻璃纤维布和

其外的刚性建筑用胶层构成的刚性隔膜层将开裂变形阻隔在

本层内,使裂缝不会传递到外装饰层上。本发明解决了长期存在

的墙面装饰层裂缝的问题。

<REC>

<申请号>=CN97199322.X

<名称>=制备包含聚乙烯醇和表面活性剂的引发剂组合物的方法

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=B·H·欧;A·马尔萨;H·维斯特米泽;P·J·T·奥尔夫林克

<申请日>=1997.10.21

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=本发明公开了一种在水中制备热不稳定有机化

合物悬浮液。该悬浮液包含平均水解度为60—低于80%的至少

一种聚乙烯醇、以及平均HLB值为互14.5—20.0的至少一种

非离子乳化剂,且适用于聚合反应工艺。悬浮液中的有机化合物的颗粒尺寸分布d<SUB>90</SUB>优选小于20μm。所述热不稳定有机化合物和各种特定成分的颗粒尺寸分布应使得,能够制备出同时具有高化合物浓度和低粘度的化学和物理储存稳定悬浮液。在用于氯乙烯聚合反应工艺时,该悬浮液可保证低鱼眼含量和良好的电性能,同时不会对PVC的气隙率和体密度产生不利影响。

<REC>

<申请号>=CN200510023993.5

<名称>=衣物挺括助熨剂

<申请（专利权）人>=上海白猫有限公司

<发明（设计）人>=徐秋梅;孙洁如;张蕾

<申请日>=2005.02.22

<地址>=200231上海市龙吴路1800号

<摘要>=本发明涉及日用化学产品的生产领域，它公开了

一种衣物挺括助熨剂，解决了衣物洗涤后定型难和熨烫难的问

题。其主要特征是选用高分子化合物、表面活性物、乳化硅油，

再加入防腐剂、芳香剂配制而成。将本发明的衣物挺括助熨剂

喷洒在衣物所需部位，再进行熨烫，可使衣物舒展、挺括，同

时熨烫时感到轻松省力，芳香怡人，不损伤衣物，并可使衣物

穿着后的洗涤去污更加容易。本发明的另一个特点是产品采用

手动泵塑料瓶装，使用时不需稀释，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN94104931.0

<名称>=新型轻印刷激光胶印版及其生产方法

<申请（专利权）人>=北京捷印精细化工技术公司

<发明（设计）人>=汪勤慰

<申请日>=1994.05.09

<地址>=100084北京市海淀区圆明园东路水磨西街

<摘要>=一种用于轻印刷上的激光胶印版的板材，它是以

聚酯为基片，涂上以聚醋酸乙烯乳液等高分子粘结剂

所组成的粘结层，再涂上以聚乙烯醇等的亲水高分

子，聚醋酸乙烯等的粘结剂，氧化钛、氧化铈等的金属

和稀土氧化物或其盐类，以吐等的表面活性和以乙酸

乙酯等的溶剂以及染料所组成的亲水层，改变了传统

的采用收缩率大的氧化锌纸作基片及必需进行显影

定影，污染环境的配方及制作工艺，制得的胶印版的

收缩率小于0.05％，印刷后图文清晰度比采用氧化

锌纸高得多，其耐印刷力也高，一般可印刷15000张

以上。

<REC>

<申请号>=CN89106063.4

<名称>=一种提高铸渗合金层厚度的方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=杨高明;姜振雄

<申请日>=1989.07.19

<地址>=浙江大学杭州市玉泉

<摘要>=一种提高铸渗合金层厚度的方法，其特征是采用

细粒度的合金粉末，加熔剂和粘结剂/粘结剂预先制

成粒度为0.15-2.0mm的小球体并烘干，再用烘干的

小球体和粘结剂制成片状或其他形状的合金预制件

并烘干，置于铸型内壁上，浇注母材熔液制造表面为

合金层的铸件。同现有技术相比，该铸件表面合金层

厚度及使用寿命均提高一倍左右。

<REC>

<申请号>=CN99113860.0

<名称>=锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺

<申请（专利权）人>=上海维安热电材料有限公司

<发明（设计）人>=沈十林;倪瑞澄;周欣山;李从武

<申请日>=1999.07.08

<地址>=200082上海市昆明路16号

<摘要>=本发明涉及锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的

液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液

为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后

的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,

然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。

与现有技术相比,本发明具有合成温度低,得到的产品纯度高、

化学组成均匀等优点。

<REC>

<申请号>=CN93105915.1

<名称>=一种水基液态漂白组合物

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=K·B·亨特;E·E·吉蒂;J·L·江陈

<申请日>=1993.04.20

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及含固态、基本水不溶的有机过氧酸、

增白稳定的茋荧光增白剂和聚乙烯吡咯烷酮或聚乙

烯醇。

<REC>

<申请号>=CN01130368.9

<名称>=偏振片的制造方法及液晶显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=滨本英二;杉野洋一郎;土本一喜;近藤千里;楠本诚一

<申请日>=2001.10.16

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种兼顾高透射率和高偏光率的偏振片制造方

法及液晶显示装置。该方法对聚乙烯醇(PVA)薄膜用具有2色

性特性的碘或染料进行染色，用交联剂进行交联，并在任一工

序中用滚轧进行延伸，其特征在于：在包含0.02Wt％以上的具

有2色性特性的碘或染料的染色浴中对薄膜进行染色，然后在

包含交联剂的浴中进行交联，这时从PVA成膜原膜到放入交

联浴中之前的延伸倍率在1～5倍的范围内，包含其后的交联

处理浴之后的交联中到交联后的延伸倍率在1.01倍以上4倍以

下的范围内，从PVA成膜原膜到最终制品的总延伸倍率在8

倍以下。

<REC>

<申请号>=CN93115919.9

<名称>=稻田一次性除草剂——稻芙净

<申请（专利权）人>=化学工业部沈阳化工研究院

<发明（设计）人>=郭武棣

<申请日>=1993.11.17

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路3号

<摘要>=本发明提供了一种新的三元组分的混合制剂，即

由乙草胺(或丁草胺、三氯喹啉酸)与苄嘧黄隆、甲黄

隆(或吡嘧黄隆)制成三元复配制剂，这种复配制剂达

到了对稻田的一次性除草，并对水稻安全。

<REC>

<申请号>=CN200510036482.7

<名称>=一种新型无甲醛环保粘合剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=忻健存;高莉亚

<发明（设计）人>=忻健存;高莉亚

<申请日>=2005.08.11

<地址>=523710广东省东莞市塘厦镇138三阳花园康阳阁3E

<摘要>=本发明涉及一种新型无甲醛环保粘合剂及其制

备工艺。目前人们在木材加工、电路绝缘板制造、建筑砌块(含

人造大理石)生产中，大量使用着含有甲醛、多氯联苯等多种有

毒有害物质的粘合剂。本发明包括主剂和助剂，主剂由硅酸钠、

聚乙烯醇、聚丙烯铣铵、尿素和硫酸铝组成，助剂由氟硅酸钠

和膨润土组成；生产时，将上述主剂成份按一定重量比混合，

经加温(90－110℃)、搅拌、完全溶解后，制成主剂；将上述助

剂成分按一定重量比经混合、搅拌后，制成助剂；使用时，将

主剂和助剂混合搅拌即可。不含有毒有害物质，粘合力强，绝

缘环保、生产方便、成本低廉，运用范围十分广泛，粘合建筑

砌块时，不受时间、场所等条件限制，可现场调制使用，利于

推广。

<REC>

<申请号>=CN92111490.7

<名称>=彩色纸基誊影纸

<申请（专利权）人>=杭州大学

<发明（设计）人>=吴露玲;吴汝康

<申请日>=1992.10.06

<地址>=310028浙江省杭州市天目山路34号

<摘要>=本发明涉及一种以绵纸为基底，粘结炭黑导电层

和以一定比例混合的氧化钛，氧化锌等组成彩色层的

彩色纸基誊影纸，具有使用时无有害气体产生，字迹

清晰，色彩丰富，不沾污双手的优点，能与各种型号的

誊影机配套使用。

<REC>

<申请号>=CN96104707.0

<名称>=一种熨衣定型喷雾剂

<申请（专利权）人>=赵冬青

<发明（设计）人>=赵冬青

<申请日>=1996.04.19

<地址>=100022北京市朝阳区南郎家园14楼2-203号

<摘要>=本发明公开了一种熨衣定型喷雾剂及制造方法，

解决了现有熨烫喷雾剂是一种柔软剂，没有定型作用的问题。

它由聚乙烯砒咯烷酮，聚乙烯醇，明胶，乙醇，工业纯水，香料，色料，

氟利昂组成。本发明是一种日用化工产品，组分少，工艺简单，

成本低廉，可广泛用于服装，洗衣和家庭等领域。

<REC>

<申请号>=CN99114401.5

<名称>=印刷线路板防锈预涂剂

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=宋湛谦;唐元达;周永红;王振洪

<申请日>=1999.08.26

<地址>=210042江苏省南京市锁金村16号

<摘要>=本发明提供了一种印刷线路板防锈预涂剂的产

品。主要用于电子工业中保护印刷线路板的铜箔表面。它的主

要成分配比;经蒸馏而得到的浅色木松香或浅色脂松香或浅色

浮油松香或浅色氢化松香或浅色歧化松香或浅色马来松香占

1～10%,聚乙烯醇缩醛类涂料树脂占1～5%,有机溶剂可用乙

醇、丁醇、丙酮、乙酸乙酯、苯、甲苯、氯化烃,占90～95%

配制而成。本发明具有快干,且具有不易脱落的能防潮抗氧化的

薄膜,此薄膜很容易与松香基液态助焊剂混合,还可以改善助焊

性能。

<REC>

<申请号>=CN200610129539.2

<名称>=镀锌件低铬钝化液

<申请（专利权）人>=天津市瀚隆镀锌有限公司;

<发明（设计）人>=刘贵喜

<申请日>=2006.11.23

<地址>=300350天津市津南区北闸口镇老左营村

<摘要>=一种镀锌件低铬钝化液，CrO<SUB>3</SUB>：13克/升，CaSO<SUB>4</SUB>：10克/升，NaHCO<SUB>2</SUB>：5克/升，K<SUB>3</SUB>[Fe(CN)<SUB>6</SUB>]：0.5克/升，Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>：10克/升，硅烷偶联剂：0.5ml/升，聚乙烯醇：0.5ml/升，其余水，钝化15－30秒，pH值1.5。本发明具有以下优点：自动调节钝化液浓度、工艺简单、稳定、成本低、污染小，用其处理的镀锌件，强度高、耐蚀、耐热冲击、外观好的钝化膜。

<REC>

<申请号>=CN00119497.6

<名称>=多功能强化乳胶漆

<申请（专利权）人>=李延兆;吴惠珍

<发明（设计）人>=李延兆;吴惠珍

<申请日>=2000.07.18

<地址>=516007广东省惠州大学

<摘要>=本发明多功能强化乳胶漆,因采用了独特的配方,

经充分调动搅拌后,各种物质相互混合和提高了各自的功能,又

与形成的钙化层一起起到散热、隔热、阻燃作用。本发明原材

料易购买,工艺简单,适合于各种需散热、隔热材料上使用,且耐

酸碱,使用广泛、方便。

<REC>

<申请号>=CN03112025.3

<名称>=一种微球状热固性酚醛树脂及其制作工艺

<申请（专利权）人>=莱州市恒力达化工有限公司

<发明（设计）人>=冯斌;申士龙;关延敏;邹柏林;杨春明

<申请日>=2003.03.21

<地址>=261400山东省莱州市文昌北路昌安街238号

<摘要>=本发明公开了一种微球状热固性酚醛树脂及其

制作工艺，属化工原料领域，它是由酚类同系物100－115份，

甲醛100－115份，六次甲基四胺8－10份，水50－80份，聚

乙烯醇树脂0.6－0.75份，经加热反应、降温放料、水洗过滤、

干燥后制得，本发明的酚醛树脂耐热性能优良，热分解温度可

达500℃以上，韧性好，强度高，细度达200－1000目，制作

工艺简单，能耗低，成本低廉，可广泛应用于酚醛模塑料、摩

擦材料、砂轮、铸造用型砂、绝热材料、耐火材料等材料的制

作，是传统酚醛树脂理想的替代产品。

<REC>

<申请号>=CN88104933.6

<名称>=催化——高分子气体分离膜

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=施孝遹;陈珊妹;刘蒲

<申请日>=1988.08.08

<地址>=甘肃省兰州市天水路236号

<摘要>=催化——高分子气体分离膜，属混合气体分离膜

材料。膜材料由2％-90％(重量)的过渡金属或其化

合物与98％-10％(重量)高分子化合物溶合或化合

制成，过渡金属化合物包括：盐类、催化剂、络合物

等。本发明的膜材料具有优异的分离性能，在分离

H<SUB>2</SUB>/CO时其分离系数＞3，渗透率J(H<SUB>2</SUB>)10<SUP>-3</SUP>(cm<SUP>3</SUP>

(STP)/cm<SUP>2</SUP>·s·cmHg)，当高低压差为

1-7kg/cm<SUP>2</SUP>时，截留率为0.2-0.4，混合气中氢的浓

度可从50％浓缩到65％-70％。

<REC>

<申请号>=CN03118353.0

<名称>=一种塑钢环保型复合天花板的制造方法

<申请（专利权）人>=余方然

<发明（设计）人>=黄志芳;余要定

<申请日>=2003.04.29

<地址>=414000湖南省岳阳市汩罗市新市镇枫家岭康兴实业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种塑钢环保型复合天花板的制

造方法，它主要是通过特殊的表面技术处理，即通过静电喷涂

设备将粉沫涂料均匀涂置于干燥的天花板毛坯表面，进入烤炉

固化，炉温升至280～330℃，时间3～5小时，再从烤炉中推

出即可，该方法制造出的天花板具有表面钢化坚硬、耐擦洗、

油污擦之即去，不留瑕疵，常温下不老化、不变色、不变形，

防火、防水，在恶劣的潮湿环境中不发霉，适用于住宅、宾馆、

办公室等房屋吊顶。

<REC>

<申请号>=CN95113223.7

<名称>=丝绸花纹涂料

<申请（专利权）人>=宋玖华

<发明（设计）人>=宋玖华

<申请日>=1995.12.26

<地址>=610200四川省双流西南巷150号(朋昌工贸公司)

<摘要>=本发明是一种水性的适用于建筑内墙喷涂装饰

的丝绸花纹涂料，涂料选用的原材料都是水性成分，基料的配制

中用酸碱中和产生盐类的原理来防冻，填充料选用有光的云母

钛珠光颜料来达到闪光的丝绸效果，涂料喷涂采用特制喷枪和

揭底露面方法，使喷涂量大大增加。采用两次喷涂成型达到防

水耐擦的丝绸花纹效果。

<REC>

<申请号>=CN200410021474.0

<名称>=生物活性降解膜的制备方法

<申请（专利权）人>=杨晓霞;辛畅泰

<发明（设计）人>=杨晓霞;辛畅泰;孙佩杰;李娜然;孟祥君;莫忆南;刘伟;梁晓旭;魏侃

<申请日>=2004.03.26

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街146号

<摘要>=本发明提供了一种生物活性降解膜的制备方法，所要解决的技术问题是：目前制备生物降解聚合物的原料常用的是聚乳酸和壳聚糖，聚乳酸合成的条件要求较高，多半采用进口的，价格昂贵；由聚乳酸制成的降解膜在体内降解时间很长，所以国内不常使用。本发明的要点是：明胶完全溶于PBS溶液中，配成0.3－5％溶液；壳多糖完全溶于柠檬酸—磷酸缓冲液中，配成0.5－5％溶液；聚乙烯醇溶于双蒸水中，配成3－15％溶液，使其完全溶解呈无色透明的胶状；取明胶溶液、壳多糖溶液、聚乙烯醇溶液，这三种溶液按4－8∶2－7∶3－7比例完全混合后，铺在玻璃板上，室温下自然干燥成膜。本发明的积极效果是：具有理想的缓释生物活性物质的作用，并在体内较快降解。

<REC>

<申请号>=CN96108624.6

<名称>=工业用新型复合高效节能保温材料

<申请（专利权）人>=宫杨;谢文丁

<发明（设计）人>=宫杨;谢文丁

<申请日>=1996.07.05

<地址>=710054陕西省西安市和平门外安西街甲字5号

<摘要>=本发明公开了一种工业用新型复合高效节能保

温材料。其是以无机盐类为基础料,加上其它辅料,用理化方法

对原、辅料进行一系列工艺处理而制成的新型高效节能保温材

料,它博览众长,集高效、节能、施工方便等优势于一身,它一方

面保留了原有材料本身的保温性能,另一方面因在理化处理过

程中在整体上形成新的类微真空空穴结构,运用了真空隔热的

原理,因此,其保温效果是传统保温材料的8—10倍。

<REC>

<申请号>=CN96117621.0

<名称>=多功能防火闪光装饰涂料

<申请（专利权）人>=银燕

<发明（设计）人>=银燕

<申请日>=1996.07.12

<地址>=610072四川省成都市罗家碾石人南路19号消防总队宿舍4单元3楼6号

<摘要>=本发明公开了一种防火闪光装饰涂料,其重量配

比中还含有聚乙烯醇8、甲基纤维素2、分散剂3、酰胺10—

15,二氧化钛5、云母35、甲醛10。本发明产品除具有良好的

防火效果外,还具有附着力强,闪光装饰效果好的优点,可用作内

室涂料,起到防火、装饰的双重效果。

<REC>

<申请号>=CN200610014556.1

<名称>=一种内墙涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种内墙涂料的制备方法，将由85-97.5％水、2-10％聚乙烯醇、0.5-5％纤维素钠采用熬胶工艺制备的胶水30-40％和由10-50％双飞粉、10-50％轻质碳酸钙、10-50％灰钙粉、5-30％滑石粉、5-30％膨胀土混合物构成的固形物60-70％，放入容器中搅拌均匀，再经磨浆机磨浆制备而成，加入涂料重量0.001-0.005％的增白剂；0.001-0.005％的蓝青，加入微量的涂料重量的0.01-0.05％的甲醛、0.01-0.05％的盐酸、0.01-0.05％氢氧化钠构成的防腐剂。本发明的优点：成本低，制作方便，低温和高温环境中不会出现断裂现象。

<REC>

<申请号>=CN96111571.8

<名称>=一种饲料添加剂

<申请（专利权）人>=方国祥

<发明（设计）人>=方国祥

<申请日>=1996.09.25

<地址>=325700浙江省洞头县北岙镇赴学路36弄3号

<摘要>=本发明的饲料添加剂是用固定化连接剂将被固

定物质固定在固定物质上组成，其中被固定物质是碳酸氢铵或

尿素或缩二脲或磷酸脲或是它们的混合物，固定物质是聚乙烯

醇或聚乙烯醇缩脲或醛缩脲或是它们的混合物，固定化连接剂

是磷酸或磷酸盐或将它们混合使用。该饲料添加剂的特点是含

氮源高，且为非水溶性氮源，既适用于反雏动物也适用于单胃动

物和鱼类，由于该添加剂能延长饲料在动物体内的消化吸收时

间，故能明显促进动物快速生长。

<REC>

<申请号>=CN01822787.2

<名称>=用于铜、钽和氮化钽的化学机械法平面化的组合物

<申请（专利权）人>=霍尼韦尔国际公司

<发明（设计）人>=F·张;D·托维里;J·莱弗特;S·慕克吉

<申请日>=2001.12.18

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=铜、钽和氮化钽表面的化学机械法平面化或自旋

蚀刻法平面化是由采用本发明的化学配方实现的。本化学配方

可任选包含研磨微粒，并且这类微粒可以是化学活性的或惰性

的。接触性或非接触性CMP可以借助本化学配方来实施。可

以达到对Cu和Ta/TaN基本上为1∶1的去除率选择性。

<REC>

<申请号>=CN200610014958.1

<名称>=单组分防沉淀水性防水涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种单组分防沉淀水性防水涂料生产工艺，在含有93％的氯丁橡胶和7％的聚乙烯醇稳定絮凝体中，加入适量的轻质碳酸钙，加入适量重晶石粉，将114份稳定絮凝体，滑石粉45－50份，轻质碳酸钙12－15份，重晶石粉20份，钛白粉3份，表面活性剂0.3－1.5份，防霉剂0.1－0.5份和适量的水混合，加丙烯酸共聚物钠盐及疏水性消泡剂0.5份和适量的颜料，得彩色的单组分氯丁胶水性防水涂料。本发明的优点：抗拉强度提高，断裂延伸率提高，成本降低，便于施工；具有自熄功能，防止沉淀。

<REC>

<申请号>=CN02124834.6

<名称>=一种固体氧化物燃料电池的密封材料及制备

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=董永来;程谟杰;周利

<申请日>=2002.06.20

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种固体氧化物燃料电池的密封材料，以能熔融

的陶瓷釉作为密封剂，以氧化锆、氧化钛、氧化硅、氧化铝等

粉体材料作为密封支撑物，按重量比10－75％陶瓷釉和氧化锆

等在无水乙醇下均匀研磨混合，烘干，加上10－30％的聚乙烯

醇缩丁醛粘合剂，制成厚度均匀的密封片，晾干后切割成所要

求尺寸的密封垫。该密封垫组装成电池后，再保温处理，以去

除密封填的有机物，然后在700－800℃进行固体氧化物燃料电池运转，用该密封垫在56cm<SUP>2</SUP>的单个固体氧化物燃料电池上测试，密封性能良好，在H<SUB>2</SUB>、O<SUB>2</SUB>做燃料的电池的开路电位为1.07V，最大输出电流为30A，最大输出功率达15W。

<REC>

<申请号>=CN01140108.7

<名称>=医用膏膜

<申请（专利权）人>=吴天祥

<发明（设计）人>=吴天祥;鲜莹

<申请日>=2001.11.23

<地址>=100029北京市朝阳区和平街北口胜古东里4号楼4单元501室(北京化工大学宿舍10－4－501）

<摘要>=一种外敷及透皮吸收用药的基材。由聚乙烯醇、

羧甲基纤维素钠、明胶酶解透析提纯物等组成。其特征是产品

涂在皮肤或伤口上产生一层透气的紧贴于皮肤的薄膜,对外阻

挡灰尘细菌,对内提供药物和营养。在基材中添加不同的药物

就产生不同功效的产品。促进伤口愈合。通过透皮吸收治疗皮

肤、肌肉、神经及内科疾病。涂于手术缝线处,便于观察处理。

克服皮肤用药容易被蹭掉的缺点。不会皮肤过敏。不用的时候

可以片状撕下或用清水洗净。

<REC>

<申请号>=CN97100188.X

<名称>=一种纸塑粘接胶

<申请（专利权）人>=赵国发;白云生

<发明（设计）人>=赵国发;白云生

<申请日>=1997.01.17

<地址>=062650河北省青县轻工机械厂

<摘要>=本发明公开了一种纸塑粘接胶,它是将6%的松

香、12%的聚乙烯醇、46%的乙烯一醋酸乙烯乳液、0.5%的失

水山梨醇单月桂酸酯、2%的甲醛、0.05%的聚氧乙烯醚、5.8%

的甲苯、0.15%的硼酸钠、2%的醋酸乙烯、5.8%的丙烯酸丁酯、

0.05%的共聚催化剂、0.15%的邻二甲酸二丁酯、0.5%的碳酸氢

钠、19%的纯水在特定温度下配制而成,较原有粘接胶具有耐

折、溶水、高强度、易回收等优点。

<REC>

<申请号>=CN01129713.1

<名称>=水乳液纸塑粘合剂

<申请（专利权）人>=佛山市鹏程贸易有限公司

<发明（设计）人>=张文斌;周文鹏

<申请日>=2001.09.30

<地址>=528000广东省佛山市汾江南路162号创业大厦1808室

<摘要>=本发明涉及一种水乳液纸塑粘合剂,适合于纸张

与塑料薄膜的粘合。其特点是:它是由玻璃化温度为－20℃～0

℃的聚丙烯酸酯乳液,玻璃化温度为10℃－30℃的醋酸乙烯－

丙烯酸酯共聚乳液和聚乙烯醇缩甲醛胶按一定比例共混配制

而成。与已有的技术相比,具有不含有机溶剂,无毒无污染,对纸

张和塑料都有很好的粘合强度,使用方便,成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN01127828.5

<名称>=凹印复合陶瓷、玻璃贴花纸生产工艺

<申请（专利权）人>=卢达权

<发明（设计）人>=卢达权

<申请日>=2001.09.06

<地址>=523917广东省东莞市虎门镇龙泉小区三巷15号

<摘要>=本发明涉及使用凹印生产陶瓷、玻璃贴花纸的

生产工艺。用适量的水把桃胶搅拌溶解制成水溶性树脂→在

聚乙烯醇缩丁醛溶液中加入醇类溶剂,搅拌溶解后,制成缩丁

醛溶液树脂→选用硝化棉树脂加入醇类溶剂搅拌成硝化棉树

脂溶液→在圆筒纸的印刷单面上印涂一层水溶性树脂并烘干,

使纸的表面形成一层很薄的水溶液胶膜→在水溶胶膜上凹印

或辊涂一层硝化棉树脂溶液,烘干后成膜→在硝化棉胶膜上

用复合转移陶瓷、玻璃贴花纸油墨印制图案→在图案表面凹

印或辊涂、沐幕一层缩丁醛树脂溶液并烘干,使图案表面形成

一层聚乙烯缩丁醛膜→将印刷纸、水溶性树脂、硝化棉树脂、

图案、醇溶树脂各层经上述复合粘贴制成复合陶瓷、玻璃印

花纸。

<REC>

<申请号>=CN95115947.X

<名称>=吡虫啉悬浮剂

<申请（专利权）人>=李玉涛;郭兴祥

<发明（设计）人>=李玉涛;郭兴祥

<申请日>=1995.10.15

<地址>=276300山东省沂南县农药厂

<摘要>=该发明公开了一种包括吡虫啉为有效成分，添加

木质素磺酸钙、十乙烷基苯磺酸钠、聚乙烯醇、膨润土混配而

成的悬浮液。

<REC>

<申请号>=CN93109377.5

<名称>=一种半导体纸的生产方法

<申请（专利权）人>=夏纪栋

<发明（设计）人>=夏纪栋

<申请日>=1993.07.30

<地址>=300150天津市河北区王串场花芳里14-505

<摘要>=本发明是一种导电率介于导体与半导体之间的

屏蔽材料、谓之半导体纸的生产方法。该方法是将炭

黑加入纸浆，并添加纤维型聚乙烯醇、阳离子淀粉、弱

阳离子聚丙烯酰胺等增强材料，所生产的半导体纸及

半导体皱纹纸伸长率大、封闭性能好、耐折、电阻稳

定、分布均匀。生产工艺简单，只需使用普通双缸双

圆网抄纸机。

<REC>

<申请号>=CN95103657.2

<名称>=可剥离防污染保护涂料

<申请（专利权）人>=清华大学;国营821厂

<发明（设计）人>=陶家洵;郁鉴源;焦荣洲;刘秉仁;郭日娴

<申请日>=1995.04.07

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种可剥离防污染保护涂料，其主要

成分是丁醛改性聚乙烯醇和聚乙烯-醋酸乙烯两种

高分子材料，辅以去污剂、滑剂、颜料、表面活性剂、填

料、溶剂等以一定比例混合而成。本涂料可用多种方

法涂布于多种基材表面，其涂膜相当牢固附着在表

面，因有防水、抗弱酸、弱碱及防核素穿透能力，又易

完整剥除而使基材得以保护。

<REC>

<申请号>=CN200410028453.1

<名称>=信息介质

<申请（专利权）人>=富士胶片株式会社

<发明（设计）人>=宇佐美由久;小林孝史;杉崎力;大濑隆义

<申请日>=2004.03.11

<地址>=日本神奈川县

<摘要>=一种信息介质，是在基板上依次具有基底层和色

材接受层的信息介质，其特征在于，所述色材接受层中至少含

有微粒、聚乙烯醇、硼化合物和媒染剂，且所述基底层的漫反

射率为10％以上。根据本发明可以提供具有操作安全性高且可

以以高画质进行感光的色材接受层的信息介质。

<REC>

<申请号>=CN01128164.2

<名称>=高光冷瓷内墙刮涂涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=李立人

<发明（设计）人>=李立人;李德人;张树文

<申请日>=2001.09.14

<地址>=辽宁省海城市海洲区双栗村

<摘要>=本发明公开了高光冷瓷内墙刮涂涂料及其生产

方法。特征是由水加入玉米淀粉、氢氧化钠制成的玉米淀粉胶

由水加入纤维素、苯甲酸钠制成纤维素胶;由水加入聚乙烯醇、

硼砂制成聚乙烯醇胶;上述三种胶与轻质碳酸钙粉、灰钙粉、重

质碳酸钙粉、滑石粉,再加入助剂,搅拌均匀、研磨后即成高光

冷瓷内墙刮涂涂料。特点是无毒无味,对环境无污染、无公害,

刮涂层平滑坚硬,光滑光亮,附着力强,是内墙刮涂涂料的换代产

品。

<REC>

<申请号>=CN99124934.8

<名称>=一次性生物全降解餐具的制造方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=马辉文;刘永平;汤家芳;郑正炯

<申请日>=1999.12.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种利用复合魔芋胶生产一次性

餐具的方法,它是按每1份复合魔芋胶胶加入5—10份植物填空

粉,混合均匀,从而制得生产一次性全降解餐具所需的材料,经热

压成型、干燥、灭菌后,即可制得一次性全降解餐具。该方法简

单易行,原料来源丰富,所得产品为全降解,从根本上解决了我国

长期存在的饮食业的白色污染问题,因此具有重要的推广应用

价值。

<REC>

<申请号>=CN01822592.6

<名称>=用于聚乙烯醇涂层的粘结层

<申请（专利权）人>=3M创新有限公司

<发明（设计）人>=海老原育子;G·M·卡尔曼;G·E·吉利根;W·L·考施;B·H·威廉斯;R·W·霍恩

<申请日>=2001.07.12

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=用于把载膜粘合在面涂层上的粘结层，它包含聚

乙烯醇与水分散性聚酯的掺合物。优选的粘结层包含磺基聚

酯，优选包含对苯二甲酸酯基团或间苯二甲酸酯基团。最优选

的是磺基聚酯是由包含各种单体的组分制造的，这些单体选自

5－钠磺基间基二甲酸二甲酯，对苯二甲酸二甲酯，间苯二甲

酸二甲酯、乙二醇和聚乙内酯二醇。或者该载膜可以是多层膜。

在优选的实施方式中，面涂层由与粘结层相同的PVA材料构

成，载膜至少包含一部分与粘结层相同的磺基聚酯。当热拉伸

至拉伸比为原尺寸的2倍至10倍时，粘结层仍能保持载膜与

面涂层之间的粘合。

<REC>

<申请号>=CN96194523.0

<名称>=使用防垢剂的聚合方法

<申请（专利权）人>=C·I·R·S公开有限公司

<发明（设计）人>=马里奥·萨蒂恩

<申请日>=1996.05.31

<地址>=意大利罗维戈

<摘要>=本发明涉及在水悬浮液和/或乳液中于反应器中

进行单体聚合的方法,所述反应器的内部附着有防垢产品,其特

征在于所述防垢产品来源于乙烯醇与由羟甲基亚磺酸钠盐和

萘酚反应所得的交联产物。

<REC>

<申请号>=CN92100378.1

<名称>=高效分离膜的制作法

<申请（专利权）人>=厦门大学

<发明（设计）人>=夏海平;丁马太;陈笑萍;丁俊琪;杨建灵

<申请日>=1992.01.17

<地址>=361005福建省厦门市思明南路422号

<摘要>=本发明属于分离膜的领域。本发明是一种高效分离膜的制作方法，所说的方

法是以明胶和一种或多种添加剂为溶质，将溶质溶解

在溶剂中形成铸膜液，铸膜液经流延后得到的半干性

薄膜复合到多孔性支撑层表面制得分离膜，也可以将

铸膜液涂布在多孔性支撑层表面干燥后得分离膜，所

说的分离膜适用于含两种或两种以上物质的气态或

液态混合物的分离。所说分离膜的特点是制作成本

较低且膜的通量较大。

<REC>

<申请号>=CN97109879.4

<名称>=高强石膏空心墙体

<申请（专利权）人>=赵兰生

<发明（设计）人>=赵兰生

<申请日>=1997.05.17

<地址>=031300山西省灵石县张家庄镇张家庄村490号

<摘要>=本发明涉及一种高

强石膏空心墙体。它包括防水基

体，它还包括若干层尼纶纤维网

布、若干根空心管、若干层玻璃

纤维网布；若干层尼纶纤维网布设在靠近防水基体表面的一侧，

若干层玻璃纤维网布设在靠近防水基体另一表面的一侧，若干

根空心管并列设在防水基体的中间并位于尼纶纤维网布和玻

璃纤维网布之间。本发明具有强度高、不怕潮，抗拉、抗弯曲

强度好和承受力强、能取代粘土砖作外墙墙体使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN97118030.X

<名称>=将装饰密胺处理低粘合碎料板用的粘合剂

<申请（专利权）人>=普雷马克RWP控股公司

<发明（设计）人>=R·马福蒂;T－C·乔

<申请日>=1997.07.30

<地址>=美国特拉华

<摘要>=可以使得基于聚醋乙烯酯乳液粘合剂有效地将

经密胺甲醛树脂处理过的装饰单色纸和印刷纸粘到碎料板

上。此基于聚醋酸乙烯酯浮液的粘合剂用己增粘的聚乙烯醇,

淀粉,增粘剂及偶联剂配制而成。实际上消除了张力断裂。此外,

当放在碎料板片材的顶部和底部的密胺树脂处理过的纸片通

过热压区时可能引起的起皱及边角剥离,也实际上被消除了。

<REC>

<申请号>=CN88103156.9

<名称>=污泥处理及丙烯酸酯树脂涂膏

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1988.06.04

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=丙烯酸酯树脂涂膏，它涉及丙烯酸酯系涂料基

料，也涉及脱水污泥处理。本酯树膏的配方：脱水污

泥(含水率75％的)50～60％，轻质碳酸钙12～

18％，滑石粉12～18％，改性丙烯酸酯树脂乳液16

～22％，着色浆0～2％，制造方便，只要按上述配方

配料，经充分搅拌使之成稠化膏状即成产品。用本树

脂膏作基料，可以制造十几种丙烯酸酯系涂料和产

品，其性能远优于其它同类产品，而成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN03106607.0

<名称>=离子导电固体聚合物电解质和包含该电解质的蓄电池

<申请（专利权）人>=日清纺织株式会社

<发明（设计）人>=畑纪美代;佐藤贵哉

<申请日>=2000.03.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及一种能形成离子导电固体聚合物的

组合物、粘结剂树脂和离子导电固体聚合物电解质，包括：(A)

一种包含聚乙烯醇单元且平均聚合度至少为20的聚合物，其

中该聚乙烯醇单元上的某些或所有羟基被含氧亚烷基的基团

取代成至少0.3的平均摩尔取代度，(B)离子导电盐，和(C)具

有可交联官能团的化合物。由其得到的组合物和聚合物电解质

具有高离子导电率和高粘性。此外，该聚合物电解质具有一种

半互穿聚合物网状结构，使其具有优异的形状保持性。

<REC>

<申请号>=CN94101342.1

<名称>=中空杆框零件的成型方法

<申请（专利权）人>=陈家钟

<发明（设计）人>=陈家钟

<申请日>=1994.02.07

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及一种中空杆框零件的成型方法，其步

骤是：于模心的表面配绕装一层聚乙烯醇的薄片，以

卷制成一可充气的管状体，供充气后可与中空的成型

管面内缘相互贴合一体，于成型后，将模具及充气去

除后，以热水倒入中空的管件内部，使聚乙烯醇溶解，

随水流出管外，使整支管件于相同厚度设计下，可获

得较轻的重量，进而达到轻便与实用的目的。

<REC>

<申请号>=CN92107531.6

<名称>=室内阴离子空气滤净器

<申请（专利权）人>=葛杰光

<发明（设计）人>=葛杰光

<申请日>=1992.04.27

<地址>=210008江苏省南京市中山路229号6楼南京现代技术研究所

<摘要>=室内阴离子空气滤净器，属净化设备领域。它主

要由阴离子发生器和过滤器二部分组成。其中的过

滤器有吸附层、过滤层、吸水层、保护层。它们按保护

层、吸附层、过滤层、吸附层、吸水层、过滤层、保护层

层层叠压紧而成。其中的过滤层涂有水、107胶、碳

酸钠、碳酸氢钠、硫代硫酸钠、活性炭等原料，按一定

比例和工艺流程制得。室内阴离子空气滤净器主要

用于室内空气净化。成本在15元左右，空气滤净效

果经有关部门测试性能优。

<REC>

<申请号>=CN92113473.8

<名称>=新型内墙涂料

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1992.11.27

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明涉及一种涂料，特别是一种能散发香气的

新型内墙涂料。该涂料所需用原料有聚乙烯醇、盐

酸、甲醛、水玻璃、磷酸三丁酯、碳酸钙、立德粉、滑石

粉、香精、β-环状糊精、荧光增白剂、色料和水，制备

工艺简单，仅需大锅、火炉、搅拌棒等简易设备。本发

明制备的新型内墙涂料具有耐洗刷、持久性好，遮盖

力强，且能散发香气等优点，是一种水溶性自干涂

料。

<REC>

<申请号>=CN02124836.2

<名称>=一种中温固体氧化物燃料电池复合双层阳极及制备

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=董永来;程谟杰;周利

<申请日>=2002.06.20

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种中温固体氧化物燃料电池复合双层阳极，由

电流收集层NiO－YSZ和活性电化学反应层硝酸镍分解的NiO

－YSZ两层组成：先将NiO按30％－75％和YSZ混合，配上

聚乙烯醇缩丁醛粘结剂滚压成阳极电流收集层，再将硝酸镍在

800℃分解的NiO与YSZ混合，配上粘结剂滚压成活性电化学

反应层；再将上述两层合二为一滚压成复合双层阳极；最后

在复合双层阳极制备上YSZ薄膜固体电解质后，在230℃－

1400℃升温、去除粘结剂、烧结，丝网印刷LSM阴极进行性能测试。以H<SUB>2</SUB>、O<SUB>2</SUB>为燃料，阴极有效面积为56cm<SUP>2</SUP>时，电极的输出功率为15W比单纯NiO为阳极时电极输出功率10W时，其性能高出50％。

<REC>

<申请号>=CN200410048042.9

<名称>=建筑用内外墙柔性抗裂胶粉

<申请（专利权）人>=温春宁

<发明（设计）人>=温春宁

<申请日>=2004.06.11

<地址>=100089北京市西四环北路11号海淀区审计局行审科孙亮转

<摘要>=本发明涉及一种建筑用内外墙抗裂胶粉，它由

4000分子量的水溶胶粉、50000分子量的水溶胶粉、100000

分子量的高分子胶粉、50000分子量的LP1号胶粉、77－88聚

乙烯醇粉、24－88聚乙烯醇粉、长纤维木质纤维和抗裂助剂经

混合制成胶粉，它具有抗裂、抗收缩、增稠、保水、粘结、抗

流卦，改良水泥砂浆操作性能，功能多的优点及效果，可用于

内、外墙抗裂腻子、内外墙砂浆、固底抗裂腻子、内墙粉刷石

膏。

<REC>

<申请号>=CN200710058036.5

<名称>=低粘度水基浸涂涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2007.07.12

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇工业开发区

<摘要>=一种低粘度水基浸涂涂料的制备方法，将2％悬浮剂与33％的水在低速搅拌下混合均匀，再加入2％的聚乙烯醇，溶解后再加入锆英粉21％、棕刚玉24％、莫来石6％、鳞片石墨6％、镁橄榄石6％，继续搅拌均匀，即为成品。本发明的有益效果：无污染、低粘度、无毒、快干，提高铸件质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN01128912.0

<名称>=肝靶向重组P<SUP>EGFP－ATK</SUP>质粒纳米粒制剂

<申请（专利权）人>=四川大学华西药学院

<发明（设计）人>=张志荣;何勤;刘戟

<申请日>=2001.09.29

<地址>=610041四川省成都市人民南路三段17号

<摘要>=本发明为肝靶向重组p<SUP>EGFP－ATK</SUP>质粒纳米粒制剂,以质粒p<SUP>UC－AFPlb</SUP>,p<SUP>EGFP</SUP>和p<SUP>NGVL－TK</SUP>为原料,先用常规法大抽三种质粒,然后分别用限制性内切酶HindIII和EcoRI消化p<SUP>UC－AFPlb</SUP>分离纯化得AFP—Alb增强子—启动子片段,用限制性内切酶HindIII—SmaI消化p<SUP>NGVL－TK</SUP>,分离纯化得TK片段,用限制性内切酶HindIII—SmaI消化真核表达载体p<SUP>EGFP</SUP>,分离纯化得线性化载体片段,然后将该消化载体片段与AFP—Alb启动子片段进行5′端定向连接,酚抽提,乙醇沉淀后再用此连接产物与HindIII—SmaI消化TK片段进行3′端定向连接,再次酚抽提,纯化,然后用绿豆芽核酸酶MB处理5′突出端后,再进行平端连接,得重组质粒,将聚酯载体,吐温80用有机溶剂溶解,加入重组质粒,匀化后加入聚乙烯醇溶液,再次匀化,所得产物搅拌后冷冻干燥得本发明。

<REC>

<申请号>=CN99103002.8

<名称>=一种制做天然石粉墙面涂料的新方法及产品

<申请（专利权）人>=北京市江捷装饰工程有限责任公司

<发明（设计）人>=袁捷

<申请日>=1999.03.18

<地址>=100037北京市海淀区增光路16号514房间

<摘要>=一种制做天然石粉墙面涂料的方法及产品。由天

然矿石分解的石粉、聚乙烯醇、木钙、硼砂、硼酸制成天然矿

石粉及胶粘剂,再配上由硼酸、硼砂等组成的表面处理液。本发

明制做出的墙面饰面具有硬度高、耐水、无毒、面层光润和手

感丰富等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410010358.9

<名称>=发热布

<申请（专利权）人>=曹大庆;黄玲

<发明（设计）人>=曹大庆;黄玲;龚新安;季涛;吕书礼

<申请日>=2004.06.21

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区42－2－3－201

<摘要>=本发明公开了一种发热布，是由聚丙烯纤维、粘

胶纤维、沥青纤维、酚醛纤维、聚乙烯醇纤维或聚氯乙烯纤维

作为原材料织成的原料布，按照下述步骤制备而成：第一步、

将上述原料布置于真空度为0.1－0.3Pa状态下，温度为250－

300℃之间进行预氧化处理；第二步、将所述预氧化处理的布

置于惰性气体氛围内经300℃炭化处理制成碳元素纤维布；第

三步、将所述碳元素纤维布加热到2700－2800℃即制成石墨纤

维布，也即本发明所述的发热布。本发明的优点在于依靠高技

术和纤维材料学最新的基础理论概念，研制成功的具有高性能

和高功能的导电碳纤维发热布，它具有高强度、高模量、耐高

温、导电性好等特点，其经济效益和社会效益非常可观。

<REC>

<申请号>=CN99109153.1

<名称>=固结纤维材料的纤维粘结用粉末组合物

<申请（专利权）人>=瓦克化学有限公司

<发明（设计）人>=克劳斯·科尔哈默;格哈德·克格勒;苏桑内·塞德尔;扎比内·格鲁贝尔;赫伯特·普勒布斯特尔

<申请日>=1999.06.18

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种用于固结纤维材料的纤维粘结用粉末组合

物，它包括：a)基于一种或多种单体的聚乙烯醇稳定化聚合物

的聚合物粉末，这些单体选自具有1—12个碳原子的支化或未

支化羧酸的乙烯基酯，丙烯酸和甲基丙烯酸与具有1—12个碳

原子的支化或未支化醇的酯，芳族乙烯基化合物，卤化乙烯，

烯烃和二烯烃，和b)无机化合物，它在室温下为固体并在所

述粉末被引入水中后与聚乙烯醇的OH基团形成化学键。

<REC>

<申请号>=CN95100662.2

<名称>=一种生产高强度氮化硅结合碳化硅制品的方法

<申请（专利权）人>=薛天瑞

<发明（设计）人>=薛天瑞

<申请日>=1995.03.10

<地址>=715600陕西省白水县寺前街25号

<摘要>=本发明给出了一种高强度氮化硅结合碳化硅制

品的方法。它是选用碳化硅作主料，选用占主料一定重量比例的硅粉、聚乙烯醇、糊精、Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>做配料、粘结剂和催化剂，先将碳化硅与硅粉等混匀后再加入稀湿后的粘结剂搅混，等静压成型、烘干，然后在1450℃-1500℃的温度下氮化烧成。它能显著地提高氮化硅结合碳化硅制品的抗折强度和密度，其抗折强度室温下可达90-100MPa、高温下可达120-140MPa，其气孔率为8-11％。

<REC>

<申请号>=CN02133288.6

<名称>=一种芳香型室内涂料

<申请（专利权）人>=孟凡

<发明（设计）人>=孟凡

<申请日>=2002.10.28

<地址>=121308辽宁省北宁市沟帮子经济开发区

<摘要>=一种芳香型室内涂料，属于高分子化合物范畴，

为分别包装的基料、胶料理填料、填料三组份组成，其特点是

这种室内涂料的组成是：基料.54～65％，胶料理填料.11～18

％，填料.22～28％。其中基料主要由4～8份聚乙烯醇、甲醛

2～6份、水玻璃4～8份、相当于基料重量1～3％的磷酸三丁

酯构成；胶料理填料主要由聚乙烯醇2～4份、香精45～55份、

B－环状糊精1～3份构成；填料由碳酸钙60～70份、立德粉

10～20份、滑石粉15～25份构成。本发明的有益效果是，利

用本发明制得的内墙涂料，涂刷墙壁时一次可留香半年以上，

并具有耐刷洗不脱粉、持久性好、无毒、无臭、遮盖力强和涂

膜细腻等特点。

<REC>

<申请号>=CN200410035680.7

<名称>=一种荧光乳胶漆

<申请（专利权）人>=梁昊

<发明（设计）人>=梁昊

<申请日>=2004.09.13

<地址>=257500山东省东营市垦利县科技局

<摘要>=本发明提供一种荧光乳胶漆，荧光乳胶漆的组方

及重量份比为：苯丙乳液10－30份，聚乙烯醇0.5－3份，轻

质碳酸钙15－25份，立德粉5－15份，荧光粉7－35份，硼

砂0.02－0.1份，明矾0.05－0.1份，六偏磷酸钠0.05－0.15份，

硅灰石粉10－20份，水30－40份，草酸0.5－1.5份。将上述

组方混合后，经加温、搅拌、砂磨、过滤制成。经上述组方制

成的荧光乳胶漆具有强度高、韧性好、夜晚能发光。

<REC>

<申请号>=CN88102163

<名称>=水悬浮液及其制备方法

<申请（专利权）人>=三井东圧化学株式会社

<发明（设计）人>=浅野真;长谷川清春;高木正利;山口彰宏;山口桂三郎;田边良满;赤堀宏行

<申请日>=1988.03.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=多价金属改性的水杨酸树脂水悬浮液适用于生

产压敏记录纸片的显色片，该水悬浮液含有首次提出

的特定的多价金属改性的水杨酸树脂。特定的多价

金属改性的水杨酸树脂细颗粒分散在由至少一种选

自下列化合物组成的分散剂水溶液中：  (a)由分子中含有磺酸基团的聚乙烯醇衍生物组

成的水溶性阴离子高分子化合物，(b)丙烯酰胺改性

的聚乙烯醇，和(c)由含有特定的苯乙烯磺酸衍生物

作为主要成分的聚合物或共聚物组成的水溶性阴离

子高分子化合物。  将特定的多价金属改性的水杨酸树脂在分散剂

水溶液中细磨制备水悬浮液。

<REC>

<申请号>=CN95108733.9

<名称>=粉煤灰固化剂

<申请（专利权）人>=长春市环境保护技术开发公司

<发明（设计）人>=杜朝军;翟贵华

<申请日>=1995.08.01

<地址>=130041吉林省长春市西长春大街109号

<摘要>=一种粉煤灰固化剂，涉及一种非金属粉末物质的

固化，其工艺是，将1000重量单位的水加热后放85

-100重量单位聚乙烯醇使之溶解，在搅拌下放入4

-6重量单位盐酸，搅拌保持50-70分钟，边搅拌边

加入2.5-3.5重量单位氢氧化钠，4-6重量单位硫

代硫酸钠2％显色剂，其优点是：对粉煤灰固化的时

间长，成本低，不影响以后对粉煤灰的再利用，该固化

剂还可固化其它非金属小颗粒物质。

<REC>

<申请号>=CN95100807.2

<名称>=教学板书写液

<申请（专利权）人>=黄春林;韦善怀

<发明（设计）人>=黄春林;韦善杯

<申请日>=1995.02.24

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市望州路北二里7号

<摘要>=本发明是一种可书写在非吸收性光滑表面的书

写液。它是由二氧化钛或轻质碳酸钙、聚乙烯醇或聚

乙烯醇缩丁醛、脂肪醇聚氧乙烯醚或十二烷基苯磺酸

钠、邻苯二甲酸二丁酯或邻苯二甲酸二辛酯或丙三

酯、乙二醇和水配制而成。本发明注入专用的书写笔

中可代替粉笔用于教学，具有无毒、无味、书写流畅、

字迹均匀清晰、长时间后字迹不收缩、不断迹、易于擦

除且无尘的特点，能在低于0℃气候下使用。

<REC>

<申请号>=CN94116292.3

<名称>=治疗伤口及皮肤疾患的伤肤灵喷膜剂

<申请（专利权）人>=贵州高科药业公司

<发明（设计）人>=饶万禄;任光友

<申请日>=1994.09.30

<地址>=550001贵州省贵阳市惠农巷42号

<摘要>=本发明提供了一种治疗伤口及皮肤疾患的伤肤

灵喷膜剂药，它由大黄、紫草等十种中药组成，将中药

煮液过滤后浓缩成膏状制得膜药液，将膜药液、丙酮、

醋酸甲脂按2∶1.5∶0.5的比例配制混匀滤过后，定量灌入耐压容器内，再灌入F<SUB>12</SUB>后包装即得。本发明具有清热解毒、收敛止血、消炎止痛的功能，主要用于皮肤浅表切割伤及疖疮等疾患。本发明在使用时可形成薄膜，故既不需要包扎患处而防水性和透气性都较好，因此使用效果比较理想。

<REC>

<申请号>=CN200410034015.6

<名称>=一种建筑胶

<申请（专利权）人>=天津市俱新建筑材料厂

<发明（设计）人>=姜维山;于庆荣;徐天禄;张配海

<申请日>=2004.04.21

<地址>=301906天津市蓟县上仑镇

<摘要>=本发明公开了一种建筑胶，由下列原料制成：水、

海泡石粉、聚乙烯醇。制备方法包括粉碎海泡石、风选海泡石、

溶化聚乙烯醇、合成建筑胶。可以有效的阻止裂纹的产生，没

有任何污染，制备方法简便，原料广泛，成本较低。

<REC>

<申请号>=CN88103855.5

<名称>=磁辊磁芯的硬模压制方法及模具

<申请（专利权）人>=国家机械工业委员会天津复印技术研究所

<发明（设计）人>=高崇朴;盛廷云;王平;佟德成;杨保珍;刘吉林;梁洁清

<申请日>=1988.07.02

<地址>=天津市红桥区昌图道7号

<摘要>=本发明为静电复印机用显影磁辊磁芯的硬模压

制方法及模具。目前多极圆柱形整体磁辊磁芯是采

用静压成型制造的，制造磁辊的成本高、工艺复杂。

本发明提出一种磁芯的硬模压制方法及模具，其过程

为：磁性材料筛选→混料→制颗粒→模压成型→烧结

→磨削→充磁。磁芯模具主要由上模、下模、阴模、弹

簧和导向柱组成。制造的磁芯轴向磁场分布均匀、强

度稳定、显影效果好。此技术工艺简单、生产条件简

单，易于控制。

<REC>

<申请号>=CN89105555.X

<名称>=具有选择吸附性能的气体分离膜

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=施孝遹;潘光明;陈珊妹;刘蒲;李实军

<申请日>=1989.08.10

<地址>=甘肃省兰州市天水路236号

<摘要>=具有选择吸附功能的气体分离膜，属混合气体分

离膜材料。膜材料由吸附剂、金属粉末或固体催化剂

等组成的添加物和高分子化合物共混制得，本发明的

膜材料具有优异的分离性能，其多孔膜的分离系数α

(H<SUB>2</SUB>/CO，H<SUB>2</SUB>/N<SUB>2</SUB>)＞3.74，而同时渗透速率在J

(H<SUB>2</SUB>)在10<SUP>-4</SUP>～10<SUP>-3</SUP>之间，甚至更高。

<REC>

<申请号>=CN200610140695.9

<名称>=改性磺化三聚氰胺脲醛树脂的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=施华强

<发明（设计）人>=施华强;邓雄飞

<申请日>=2006.10.08

<地址>=100053北京市宣武区双槐里小区6号楼613室

<摘要>=本发明公开了一种改性磺化三聚氰胺脲醛树脂

的制备方法及其应用。改性磺化三聚氰胺脲醛树脂为甲醛与尿

素和三聚氰胺的摩尔数和之比为(2.5～5)∶1；尿素与三聚氰胺

的摩尔比为(0.5～4)∶1；聚乙烯醇的加入量为总投料量质量百

分数的0.5～5％，这些反应物依次经过羟甲基化反应、磺化反

应、缩聚反应以及重排反应共四步反应，并在羟甲基化反应过

程中分别加入第一批尿素U<SUB>1</SUB>和

第二批尿素U<SUB>2</SUB>后再加入聚乙烯

醇，以及在重排反应过程中再次加入第三批尿素

U<SUB>3</SUB>，反应后的所得物。本发明的

改性磺化三聚氰胺脲醛树脂稳定性好，水溶性好，游离甲醛含

量较低。

<REC>

<申请号>=CN97108871.3

<名称>=一种透明芳香的乳胶液及其制备方法

<申请（专利权）人>=朱凤珍

<发明（设计）人>=朱凤珍

<申请日>=1997.04.04

<地址>=510115广东省广州市泰康路63号二楼

<摘要>=本发明涉及一种透明芳香的乳胶液及其制备方

法，其组分及配比为(w/w计)，聚乙烯醇11.17～12.35，醋酸乙烯

1.59～1.76，甲醛(含量36％)1.19～1.32，盐酸(浓度30％)0.27～

0.30，烧碱(浓度40％)0.27～0.30，邻苯二甲酸二丁酯0.63～

0.70，香精0.03～0.04，蒸馏水79.79～88.18。制造方法是A

溶解；将聚乙烯醇、醋酸乙烯加温溶入水中，B反应，加入甲醛、

盐酸进行反应，C中和，加入烧碱使反应液pH达到7，D增塑，加

入邻苯二甲酸二丁酯，E过滤和包装。

<REC>

<申请号>=CN02153185.4

<名称>=一种自然断面彩色水泥砖的成型方法

<申请（专利权）人>=廉绍周

<发明（设计）人>=廉绍周

<申请日>=2002.11.26

<地址>=300181天津市河东区中山门西里14－2－101

<摘要>=一种自然断面彩色水泥砖的成型方法，其特征在

于：它的原材料的重量配比是：水泥光亮剂5％，聚乙烯醇水

溶树脂10％，普通水泥15％，彩色水泥10％，建筑细砂10％，

石英砂10％，颜料10％，彩色颗粒石5％，石粉5％，渣石

10％，粉煤灰5％，速凝剂5％。本发明具有以下优点：制作

工艺简单，可以用于所有新型墙体的建筑，使用本自然断面水

泥砖的建筑外墙不再需要任何装饰，因为这种自然断面水泥砖

的表面就是不规则的天然造型。

<REC>

<申请号>=CN02157321.2

<名称>=一种PS泡沫颗粒制作的模具

<申请（专利权）人>=冯永琴

<发明（设计）人>=冯永琴

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明属于景观造型艺术，涉及一种PS泡沫颗

粒制作的模具国内的雕塑有很多种类型，如铸铜材料、不锈钢

材料、玻璃钢材料，各种石质材料等等，也有用水泥做为粘结

材料进行雕塑的，但是水泥有一个弱点就是因为表面的光泽，

经过风吹日晒、雨淋，发生细小的碎裂纹，这就影响了水泥雕

塑制品的观赏效果。本发明以往的水泥雕塑采用软体和硬体模

具，如橡胶或玻璃钢等。本发明采用一种新的材料，即用PS

泡沫颗粒和聚乙烯醇粘结材料经过粘结配比制成浇注水泥材

料的模具，用此模具制造各种各样的水泥制品城市雕塑。

<REC>

<申请号>=CN99816773.8

<名称>=具有改良防雾性能的着色聚乙烯醇缩丁醛中间层

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=T·R·菲利普斯

<申请日>=1999.06.25

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=由至少两层玻璃和一层增塑的PVB组成的一种

层状结构,它是通过下列方法制备的:提供一种由固体着色碎屑

组成的色母粒,其中此碎屑具有预先选定的尺寸范围以将层状

结构的雾度值降到最低,并且此碎屑分散于一种低分子量的聚

乙烯醇缩丁醛树脂中,所述碎屑占色母粒重量的约10－60%,将

所述色母粒沉积到聚乙烯醇缩丁醛板材的粗糙表面上作为干

燥后的彩色涂层,或者直接熔融加入,然后将所述板材层压到两

层玻璃表面之间。

<REC>

<申请号>=CN99117368.6

<名称>=一种高分子微孔过滤材料的制造方法

<申请（专利权）人>=陈锦孙

<发明（设计）人>=陈锦孙;曾义;李顺华;李祥华

<申请日>=1999.11.15

<地址>=610016四川省成都市太升南路79号3幢一单元8号

<摘要>=一种高分子微孔过滤材料的制造方法,其特点是

将聚乙烯醇和线性酚醛树脂水溶液加入在气孔助剂淀粉溶液

中,利用酸醛混合物进行缩醛化反应,固化反应,复合制造聚乙烯

醇缩醛与酚醛树脂微孔过滤材料,它不仅具有聚乙烯醇缩醛体

系微孔过滤材料的特点,而且改变了微孔过滤材料主体结构的

性能,耐水性好、机械强度高、精度更高,长期使用不变形、不

泄漏、成本低、有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03117609.7

<名称>=农用长效防雾膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=李坤福;徐闻;罗利琴

<申请日>=2003.04.04

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种农用长效防雾膜及其制备方法，其特点是该

膜为三层复合结构，其中一层为聚乙烯及其共聚物基膜，基膜

上涂布一层粘合剂，再涂布一层改性聚乙烯醇防雾层，经紫外

光辐照获得化学键联接的农用长效防雾膜。粘合剂为乙烯－醋

酸乙烯共聚物(EVA)经完全醇解制得的乙烯－乙烯醇共聚物

(EVOH)。改性聚乙烯醇为在聚乙烯醇中加有3－甲基丙烯酰氧

丙基三甲氧基硅烷0.5～30％(重量)，催化剂0.01～10％(重量)，

和交联剂0.1～15％(重量)，一并配成改性聚乙烯醇水溶液，浓

度为1～10％(重量)，涂布在粘合剂层上，于温度60～80℃干

燥1～2小时后置于波长300～420nm，光强为5～20mW/cm<SUP>2</SUP>的紫外光下，辐照0.2～5分钟，获得化学键联接的农用长效三层复合结构的防雾膜。

<REC>

<申请号>=CN90108063.2

<名称>=用粪便生产复合肥的方法

<申请（专利权）人>=赵忠印

<发明（设计）人>=赵忠印;刘洪文

<申请日>=1990.09.25

<地址>=132011吉林省吉林市昆明街54号

<摘要>=粪便经粉碎、混合、消毒灭菌虫、发酵、干燥、粉碎

过筛后，加入磷素化肥或钾素化肥等添加剂，制成粉

状复合肥；加入粘结剂后成型制成颗粒状复合肥。

<REC>

<申请号>=CN90100061.2

<名称>=铸态锰钢处理工艺及其装置

<申请（专利权）人>=吉林工业大学

<发明（设计）人>=李绍雄;赵宇光;赵玉谦;何镇明

<申请日>=1990.01.05

<地址>=130025吉林省长春市斯大林大街114号

<摘要>=本发明涉及一种用于生产不热处理锰钢铸件所

用的包内吹氮、复合处理工艺及其装置。其特征为：

处理工艺由原钢液化学成分选择，包内吹氮，型内复

合处理是采用选配适当的复合块置于专用的浇注系

统内完成的。本发明可有效地克服现有铸态锰钢热

处理，不热处理以及包内变质处理等传统工艺的一系

列缺点，对于提高铸件质量，减少环境污染，提高工作

效率，节省能源等均具有明显效果。

<REC>

<申请号>=CN200610014557.6

<名称>=一种制备闭孔微孔结构的保温涂料的工艺方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种制备闭孔微孔结构的保温涂料的工艺方法，用石棉绒10kg、涤纶中空纤维2.5吨、渗透剂0.2kg、乳化剂0.03kg、聚乙烯醇0.5kg、陶粒1kg、珍珠岩1.8kg、硅土12kg、白炭黑2kg、硅酸钠1kg、乳化硅油0.01kg、30℃温水69kg，先将一半温水倒入反应釜内，再加入石棉绒、涤纶中空纤维和渗透剂后，间歇搅拌4小时，搅拌速度为120转/分；之后再入另一半温水和乳化剂，再依次加入聚乙烯醇、陶粒、珍珠岩、硅土、白炭黑、硅酸钠，继续搅拌1小时，搅拌速度为150转/分；最后加入乳化硅油消泡，放料装桶即可。本发明具有以下优点：对环境无污染；保温效果好，施工造价低；使用寿命长；施工简易。

<REC>

<申请号>=CN01115277.X

<名称>=一种化工柴油乳品燃料

<申请（专利权）人>=于桂妮

<发明（设计）人>=于桂妮

<申请日>=2001.05.25

<地址>=727000陕西省铜川市三里洞三组59号

<摘要>=一种化工柴油乳品燃料,它由水、聚乙烯醇、山

梨醇脂、脂肪醇聚氧乙烯醚、柴油进行加热混合而生成一种柴

油乳品燃料,加入柴油混合时温度不超过60℃。本发明具有节

约能源,保护环境,可使柴油燃料时产生的游离碳减少50%以上

等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610056774.1

<名称>=场发射显示器用电子发射源表面活化铸型材料组合物

<申请（专利权）人>=东元电机股份有限公司;

<发明（设计）人>=郑奎文;黄昶仁;黄俊智;吴家宏

<申请日>=2006.03.06

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种用于场发射显示器的电子发射源表面活化铸型材料组合物，该组合物包括：65％的固体成分占30～40％的水性聚醋酸乙烯酯(PVAc)乳剂、25～27％的水、1％的聚乙烯醇(PVA)、0.3％的氧化丙烯与氧化乙烯的聚合体(PES)、7％的甘油及0.3％的聚氧化乙烯山梨醇酐单月桂酸酯(Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate，SLS)。将所述组合物调制成乳胶后，并将其乳胶涂布成膜在阴极基板电子发射源表面，再进行焙烤加温及去除，由此活化电子发射源表面。

<REC>

<申请号>=CN02154426.3

<名称>=纳米型内墙涂料

<申请（专利权）人>=李俊忠

<发明（设计）人>=李俊忠;郑伟;王振江

<申请日>=2002.12.10

<地址>=054001河北省邢台市桥东区珍珠街6号

<摘要>=本发明公开了一种纳米型内墙涂料，它主要由聚

乙烯醇水溶液、钠基澎润土、聚丙酰铵、群青、荧光增白剂、

轻质碳酸钙、重质碳酸钙、羧甲基纤维素、空气净化素和水按

一定比例混合而成。本涂料含有纳米成分，通过本配方制成的

内墙涂料能抑菌、杀菌、消除异味，特别是对房屋装修后产生

的甲醛、氨及苯等有害气体具有良好的祛除效果，可以有效地

净化室内空气。

<REC>

<申请号>=CN94111881.9

<名称>=咽喉部喷射药膜

<申请（专利权）人>=高扬

<发明（设计）人>=高扬

<申请日>=1994.08.30

<地址>=614000四川省乐山市叮咚街47号市民族事务委员会

<摘要>=一种咽喉部喷射药膜，其主要是药膜能在咽喉部

粘附、停留较长时间，并能形成药物的有效浓度，能缓

解咽喉部的不适症状，促进咽喉部分泌物及浓液的稀

释，使其易于咳出；该喷射药膜能使咽喉部溃疡等创

面加快愈合；由于使用加长喷嘴的气压式喷射装置，

喷嘴能到达口腔后部，使药膜能越过软腭障碍，准确

地滞留在用药部位，并能缓慢发挥疗效的作用。

<REC>

<申请号>=CN97121775.0

<名称>=筘梁专用胶

<申请（专利权）人>=白以晟

<发明（设计）人>=白成晟

<申请日>=1997.12.19

<地址>=300074天津市南开区复康路复康里10号楼4栋202

<摘要>=本发明涉及一种筘梁专用胶,属于环氧树脂系列

胶,主要用于织布机筘梁的粘接固定。本发明是由A、B双组分

组成,其特征是A组分含有:环氧树脂(6101)20—60%,邻苯二甲

酸二丁酯2—30%,聚乙烯醇缩丁醛1—10%,滑石粉10—50%,

颜料2—15%;B组分含有低分子聚酰胺树脂(651)40—75%,聚乙

烯醇缩丁醛1—5%,2·4·6三(二甲氨基甲基)苯酚0.5—5%,滑

石粉5—50%,氧化锌3—30%;A、B组分重量配比为3∶1。本

发明特点是固化干燥快,粘接牢固,不需专用设备加温烘干,适用

范围广,可用于低、中、高各种密度的筘梁粘合。

<REC>

<申请号>=CN200610014947.3

<名称>=单组份冷施工水基防水涂料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种单组份冷施工水基防水涂料，取乙烯－醋酸乙烯共聚物46％，Ac－261乳液25％，乙烯焦油15％，聚乙烯醇3％，烷基酚聚氧乙烯醚0.2％，磷酸三丁酯0.3％，六偏磷酸钠0.3％，轻质碳酸钙6％，氧化铁5％，抗紫外线剂0.2％，放入反应釜中，快速搅拌均匀即可。本发明具有以下优点：无毒、无味、无污染，耐腐性，弹塑性好，施工安全、方便，具有优异的防水性能，粘结力强，成膜面延伸率大，富于弹性，耐严寒，耐高温，耐老化，气密、水密性能高，维修容易；稳定性佳，隔热性好，具有防火性能，运输贮存安全。

<REC>

<申请号>=CN94107822.1

<名称>=可再分散的分散粉组合物

<申请（专利权）人>=瓦克化学有限公司

<发明（设计）人>=约阿希姆·舒尔茨;赖因哈德·海尔茨舍尔;赖纳·菲格

<申请日>=1994.06.24

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种可再分散的分散粉组合物，包含：a)从由乙

烯基酯聚合物，苯乙烯聚合物，丙烯酸酯聚合物以及

氯乙烯聚合物组成的一组选择的原料聚合物；b)以

所述的原料聚合物计，2—15％(重量)的聚乙烯醇；c)

以聚合组分的总重量计，3—30％(重量)的细的防粘

剂；以及d)以所述的原料聚合物计，1—15％(重量)

的可溶于冷水的氨基官能团聚乙烯醇，其含有通式为CH<SUB>2</SUB>＝CH-(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>x</SUB>-NH<SUB>2</SUB>的氨基官能团乙烯单元，其中x＝0-4。

<REC>

<申请号>=CN200480006968.X

<名称>=包含聚酰胺、聚乙烯醇缩丁醛和矿物填料的组合物以及自其制造的制品

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=W·－C·李;A·F·利马;I·－C·W·王

<申请日>=2004.03.12

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开了包含10～45wt％矿物填料的、采用聚乙烯

醇缩丁醛增韧的聚酰胺组合物和共混物。

<REC>

<申请号>=CN99124936.4

<名称>=可溶可食性包装膜的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学;武汉金丰环保塑料制品有限公司

<发明（设计）人>=刘永平;汤家芳;马辉文;郑正炯;方墉

<申请日>=1999.12.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种制备可溶且可食的包装膜的

方法,它是将交联度为10厘米的复合魔芋胶经过滤去除其中的

颗粒状杂质后,真空脱泡,再挤压胶液经喷唇流涎出来,流涎液在

饱和硫酸钠溶液中凝固成型、拉伸4倍,取出后用水和饮用水洗

涤、干燥后即可作为包装材料使用。该方法充分利用了复合魔

芋胶的良好性能,解决了传统的可食性包装膜强度不够的问题,

是良好的食品内包装材料。

<REC>

<申请号>=CN02129579.4

<名称>=一种吸收辐射的防水耐高温耐磨涂料

<申请（专利权）人>=上海佳加室内装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=朱杰

<申请日>=2002.09.09

<地址>=200063上海市光复西路211弄3号202室

<摘要>=一种吸收辐射的防水耐高温耐磨涂料，所述的涂

料由颗粒度在0.2微米以下的三氧化二铁、硒硫化镉、铁－锰

－铜氧化物或氧化铜、碳化硅、三氧化二铬、氧化锆、单组分

聚氨酯树脂、二甲苯、环烷酸钻液、氯偏乳液、聚乙烯醇、辛

醇、磷酸三钠组成，本发明采用的材料具有半导体性质，对太

阳能谱具有选择吸收的特性，对2.5微米以下的波长，吸收率

很高，对2.5微米以上的波长，发射率很低，具有很好的吸收

的辐射功能，同时由于添加了碳化硅、三氧化二铬、氧化锆等

成份，使得本发明具有耐高温、耐磨的作用，同时又因为配方

中的氯偏乳液在涂覆过程中形成透气性差，不透水的薄膜，从

而防止水向外渗出，使得所述的涂料又具有防水的功能。

<REC>

<申请号>=CN94108087.0

<名称>=新型高级钢化涂料

<申请（专利权）人>=熊月旺

<发明（设计）人>=熊月旺

<申请日>=1994.08.10

<地址>=100026北京市农展馆南里12号九楼1905房

<摘要>=本发明公开了一种以聚乙烯醇作粘合剂，以矿石

粉、防水粉作填充料的高档次低成本的新型内外墙涂

料。涂饰表面正看如瓷，侧视如镜，可反复用水洗，防

火，耐腐蚀，附着力强，产品施工方便。

<REC>

<申请号>=CN96112888.7

<名称>=一种新型建筑防水涂饰剂

<申请（专利权）人>=刘福元

<发明（设计）人>=刘福元

<申请日>=1996.10.08

<地址>=100023北京市朝阳区王四营乡南花园154号

<摘要>=本发明公开了一种新型建筑防水涂饰剂，包括

20～50％丙烯酸乳液，4～10％聚乙烯醇，3～8％增稠剂，10～

20％钛白粉，5～10％石膏粉，5～15％大白粉，6～8％滑石粉和

膨润土等。本发明的涂饰剂具有优良的防水性和保护性，并且

成膜性和隔水性好、无毒、不污染环境、不受结构基体、环境、

颜色等的限制、粘结牢固、寿命长，不仅用于建筑物的堵渗漏

防水上，而且能用于粘结瓷砖，大理石之类的物品，并且还适用

于金属防锈，木制品的防蚀、防蛀。

<REC>

<申请号>=CN200310106932.6

<名称>=复合型柴油乳化剂配方

<申请（专利权）人>=王健

<发明（设计）人>=王健

<申请日>=2003.11.06

<地址>=300000天津市红桥区太平街4号

<摘要>=本发明公开了一种复合型柴油乳化剂的配方。本

发明的复合型柴油乳化剂配方中加入的水溶性高分子化合物

为聚乙烯醇，配方中各组分的重量百分比在下述范围内：山梨

糖醇油酸酯(司本－80)1.91－2.25％；聚氯乙烯山梨醇酐(吐温

－80)0.19－0.25％；油1.15－1.45％；氢氧化钠0.11－0.15％；

聚乙烯醇0.55－0.75％；水95.15－96％。用它配制的乳化柴油，

不但节油率高，而且成本低，热稳定性好。

<REC>

<申请号>=CN02139092.4

<名称>=一种耐污染高机械强度管式复合膜的制备方法及专用设备

<申请（专利权）人>=金振忠

<发明（设计）人>=金振忠;金丽

<申请日>=2002.09.24

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区琴台龟北路1号4车间

<摘要>=本发明涉及到一种耐污染高机械强度聚乙烯醇

管式复合微滤膜的制备方法及其专用设备。本发明制膜液的制

备方法为：将某一种分子量的聚乙烯醇和两种不同分子量的聚

乙烯醇，按任意比例混合的混合物，或聚乙烯醇、与聚酯、聚

砜、环氧树脂混合的混合物，完全溶解于溶剂中，然后在体系

中加入添加剂和交联剂，并使其完体溶解，制成制膜液。将经

预处理的管式支撑体通过专用设备，用本发明制膜液采用压力

注浆成型法制得管式复合微滤膜。本发明方法具有工艺简单，

成膜方便，成膜时间、温度、压力自动控制，可保证成膜质量

及孔径要求的优点。

<REC>

<申请号>=CN92100516.4

<名称>=镉镍碱性蓄电池的拉干负电极制造方法

<申请（专利权）人>=国营第七五六厂

<发明（设计）人>=周润明;樊德祥

<申请日>=1992.01.25

<地址>=621000四川省绵阳市102信箱

<摘要>=一种镉镍碱性蓄电池的拉干负电极制造方法，由

和浆，挂浆、干燥，辗压，冲切和选品工序构成，和浆材

料由30～35％氧化镉、35～40％电解海绵镉、2～5％

氢氧化亚镍、0.5～1％磷酸氢二钠、16～18％聚乙烯

醇缩甲醛胶液和8～11％净化水等组成(重量)。本

发明工艺简单，材料与能耗少，成本低，制造的拉干负

电极可取代烧结负电极等，用于各型镉镍碱性蓄电池

中。

<REC>

<申请号>=CN02134226.1

<名称>=发动机滤纸浸渍剂

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=汤明玉;黄涛

<申请日>=2002.06.24

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=一种发动机滤纸浸渍剂,由80～99份重量的三

元共聚乳液和1～20份重量的交联剂组成;所述三元共聚乳液

通过下述方法制备得到:(1)、60～70℃温度下在聚乙烯醇水溶

液中加入乳化剂,升温至70～75℃;(2)加入醋酸乙烯酯、丙烯酸

酯、丙烯酸和引发剂,升温至78～90℃;(3)0.5－3小时后调节

pH=5～6,降温至30－60℃出料;本发明提供一种环保型的、使

用效果优异的发动机滤纸浸渍剂,克服目前的溶液型发动机滤

纸浸渍剂存在环境污染、事故隐患等问题,以及以水作为分散

介质的浸渍剂的浸渍效果不理想的问题。

<REC>

<申请号>=CN94111196.2

<名称>=墙面仿瓷涂料高效改性剂

<申请（专利权）人>=喻红星

<发明（设计）人>=喻红星

<申请日>=1994.10.05

<地址>=418000湖南省怀化市铁北南路6号怀化建筑段建材实业开发公司

<摘要>=一种墙面仿瓷涂料高效改性剂，包括甲乙双组份

水性溶液，甲组份以硼酸为主，配以定量的尿素和香

精；乙组份以4～4.5％的PVA水溶液为主，配以定

量的磷酸三丁酯和香精。其施工方法是：先在完工的

仿瓷涂料墙面上，均匀地喷涂一遍甲组份水性溶液，

待其干后，再均匀地涂刷一遍乙组份水性溶液。用本

改性剂涂刷过的墙面，其表层硬度、耐洗刷、耐污染和

防水抗渗性，都得到明显改观，且本改性剂配制简单，

成本低廉，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN200510041888.4

<名称>=固定化酵母细胞进行酒精发酵的生产方法

<申请（专利权）人>=甘肃省科学院生物研究所

<发明（设计）人>=周剑平;王治业;龚伟中;杨晖;晁开;魏甲乾;宋洁

<申请日>=2005.03.25

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区定西南路177号

<摘要>=本发明公开了一种固定化酵母细胞进行酒精发

酵的生产方法。它包括下列步骤：将10毫升10％的酵母菌悬

浮液加入到90毫升9％的聚乙烯醇复合凝胶溶液中，搅拌均匀

后倒入培养皿中铺成平板，然后在－20℃～－30℃下冷冻处理

24～48小时，成型后取出切成块状，外形尺寸为：12mm×10mm

×12mm；然后在12波美度(°Be′)的麦芽汁培养基中增殖培

养20～48小时，麦芽汁培养基为40％的麦芽汁与60％的玉米

糖化醪，培养温度为27℃～32℃，摇床转速为100r/min；待增

殖好后，将固定化酵母按4～8％的载体添加量加入到16勃力

克斯(Bx)的玉米糖液(起始pH4.5～4.8)中进行固定化酵母间歇

式或半连续式酒精发酵。本发明所制的固定化酵母具有操作稳

定性好，机械强度高，无毒、无副作用，制备简单，成本低廉

等特点。

<REC>

<申请号>=CN93120015.6

<名称>=混凝土脱模剂

<申请（专利权）人>=周胜军

<发明（设计）人>=周胜军

<申请日>=1993.12.14

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学土木系

<摘要>=本发明涉及一种由有机粘结剂：羧甲基纤维素钠

或淀粉碱粘结剂或聚乙烯醇或脲醛粘结剂或聚乙烯

醇缩甲醛粘结剂等与灰色矿粉、水、防冻剂、防腐剂、

防锈剂组成的混凝土脱模剂，具有脱模省力不粘模，

混凝土的装修结粘牢固，负温可用，颜色适宜，成本低

等特点。每公斤涂10—15平方米，用于混凝土施工

和生产比现有的脱模剂具有显著的技术效果和经济

效益。

<REC>

<申请号>=CN200610116645.7

<名称>=一种可生物降解聚合物磁性载药微球的制备方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=任杰;王佐;滕新荣;任天斌

<申请日>=2006.09.28

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明属于复合材料和生物医药技术领域，具体

涉及一种可生物降解聚合物磁性载药微球的制备方法。本发明

以纳米

Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>为磁性种子，以可生物降解聚合物为载体材料，采用相分

离法制备包裹脂溶性药物的磁性微球。本发明中水相为吐温80

水溶液或聚乙烯醇水溶液或蒸馏水，油相为聚合物和药物的丙

酮溶液，先把

Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>纳米颗粒超声分散于油相中，再把油相滴加到水相中，搅

拌挥发除去丙酮，反复透析和离心分离，除去未包封药物和游

离磁粒子，最后冷冻干燥得到可生物降解聚合物磁性载药微

球。所得微球形貌规整，分散性良好，粒径在380nm以下，

Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>含量为4～8％，药物包封率为9～17％，可以作为新型药

物载体用于靶向给药系统。本发明安全低毒，操作简单易行，

重复性好，成本低，适合大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN96197860.0

<名称>=采用对称的无机物电极的电化学电池

<申请（专利权）人>=摩托罗拉公司

<发明（设计）人>=K·K·连;李长明;R·H·庄;J·G·琴克斯

<申请日>=1996.10.17

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=借助提供两片对称的电极(13)和置于电极之间的

固体聚合物电解质层(15)制成一种电化学电池。对称的电极(阳

极和阴极)是由诸如钌、铱、钴、锌、铋、镉、银以及它们的氧

化物之类的材料制作的。固体聚合物电解质层(15)与两片电极

(阴极和阴极)紧密接触,该电解质层是由诸如聚乙烯醇之类的

聚合物支撑结构和散布在该结构中的电解质层的质子导电活

性物质制成的。

<REC>

<申请号>=CN200810203935.4

<名称>=分组份包装干粉砂浆

<申请（专利权）人>=上海华力化工产品有限公司

<发明（设计）人>=王植飞

<申请日>=2008.12.03

<地址>=201705上海市青浦区华新镇中二路888弄190号

<摘要>=本发明涉及建筑材料技术，特别涉及分组份包装干粉砂浆。一种

分组份包装干粉砂浆，按照组成材料所具备的质保期进行分类包装而

成，其中A组份由保质期达12-24个月的填料、颜料和助剂组成，

B组份为由只有三个月保质期的水硬性无机凝固材料组成，分组份包

装干粉砂浆的优越性在于：发挥A组份储存保质期限长的优点，克

服和减少填料、颜料、助剂的浪费；便于对保质期短的B组份进行

重点保管、储存，在临近保质期时可从未使用的砂浆中提出来抓紧使

用或换入新的B组份，以免引起工程隐患和能源浪费；干粉砂浆生

产企业可只生产A组份供应施工单位或经销商，B组份采用就近配

置，既可保证产品质量又可减少大量的运输和周转成本。

<REC>

<申请号>=CN96120024.3

<名称>=一种粘合剂

<申请（专利权）人>=赵国发;白云生

<发明（设计）人>=赵国发;白云生

<申请日>=1996.10.10

<地址>=062650河北省青县轻工机械厂

<摘要>=本发明公开了一种粘合剂,它是由9.3%的聚乙烯

醇、0.47%的盐酸、0.2%固体氢氧化纳、0.4%的玉米淀粉、0.6%

的乙烯－醋酸乙烯酯、85%的纯水、4%的甲醛液、0.03%的正

辛醇等原料,在一定温度条件下,混合而成,较原有粘合剂具有强

度高,不易断裂,生产成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN96110265.9

<名称>=防静电、防划伤、防氧化的可剥性喷涂膜

<申请（专利权）人>=钱达

<发明（设计）人>=钱巨盛;钱立;钱达

<申请日>=1996.07.14

<地址>=071051河北省保定市七一中路137号

<摘要>=防静电、防划伤、防氧化的可剥性喷涂膜属化工

领域，是由聚乙烯醇塑丁醛和醇类溶剂及助剂组成的内容胶液

与喷射剂；二甲醚，通过密封阀门、雾化喷涂。内容胶液∶喷射

剂＝56∶44，溶剂的溶解参数＝12，溶质的介电常数＝6(呈极

性)。成膜后；膜层无色透明、细密，具可剥性，并有防静电、防

划伤、防氧化的综合功能，适用在汽车的美容防护和商场展品，

铜字标牌，家庭、宾馆陈设上，还可作为工业品在保存和运输过

程中的贴体包装。

<REC>

<申请号>=CN03130448.6

<名称>=制备乳状液及相关悬浮液和颗粒的乳化方法

<申请（专利权）人>=天津麦凯泰生物制品有限公司

<发明（设计）人>=吴学森;卢剑

<申请日>=2003.07.24

<地址>=300350天津市津南经济开发区（双港）

<摘要>=本发明公开了一种制备乳状液及相关悬浮液和

颗粒的乳化方法。该方法以聚乙烯醇等的水溶液为水相，以二

氯甲烷等及其与药物、树脂的混合物为油相，制备乳状液及相

关悬浮液和颗粒。其特征在于，在搅拌下将油相加入外水相形

成初步匀浆；然后将初步匀浆在搅拌下，加入水中或加入溶有

与初步匀浆相同的乳化剂的水相溶液中，制备乳状液；当乳状

液的油相体系中含有树脂、药物时，可进一步制备悬浮体系及

微米颗粒。本发明的优点在于制备的乳状液稳定性好，液滴粒

径可控、粘连少、乳液不易破坏；悬浮体系及分离出的固相颗

粒粘连较少，颗粒尺寸均匀可控；可以较低分子量的树脂制备

出较大尺寸的颗粒及其悬浮系统，应用于药物的缓释和控制释

放领域。

<REC>

<申请号>=CN97117266.8

<名称>=溶胶－凝胶包埋酶制备生物传感器的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=董绍俊;李彬;王炳全

<申请日>=1997.09.15

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于溶胶－凝胶包埋酶制备生物传感器

的方法。本发明的目的是提供一种溶胶－凝胶包埋酶制备生物

传感器的新方法,即将含酶的聚乙烯醇接枝4－乙烯基吡啶水

溶液加入硅烷水解制得的溶胶中,混匀后直接滴涂于电极表面,

室温放置一段时间,得到含酶胶膜不开裂且牢固粘附于电极表

面的生物传感器,这样制备出的生物传感器响应快,重现性好,使

用寿命长而所需的酶量少。

<REC>

<申请号>=CN90109445.5

<名称>=用全胶凝法制备核燃料微球

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=徐志昌;张萍;唐亚平;秦长生;刘家祥

<申请日>=1990.11.30

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明属核燃料微球的制备方法，主要特征是采

用全胶凝法制备核燃料微球。本发明提出了一种胶

液配制的新方法和计算胶液分散参数的新公式及操

作工艺，使胶液在常温下稳定性好，分散胶滴形状圆，

大小均匀，全凝胶球为细晶粒结构，强度高，热处理性

能优良，最终产品致密，球形好、无微观裂纹，完全满

足高温气冷核反应堆的设计要求，而且还可应用于生

产非核材料如球形催化剂，陶瓷热交换材料。

<REC>

<申请号>=CN95104294.7

<名称>=聚酯预涂感光版及其制造方法

<申请（专利权）人>=李三保

<发明（设计）人>=李三保

<申请日>=1995.05.03

<地址>=100871北京市北京大学承泽园101楼201室

<摘要>=本发明涉及一种用于胶印印刷的聚酯预涂感光

版(PS版)，它是以聚酯片基为版基(4)，涂上以聚醋

酸乙烯乳液等高分子粘结剂所组成的粘结层(3)，再

涂上以明胶等的亲水高分子、聚醋酸乙烯等的粘结

剂、氧化钛等的金属氧化物和碳酸钙等的金属盐类，

以吐温等作为分散剂所组成的亲水层(3)，后涂上一

定比例的感光剂2，1，5-重氮萘醌磺酸酯与间甲酚酚

醛树脂所组成的阳图型感光树脂或由感光剂对-重

氮二苯胺多聚甲醛缩合树脂所组成的阴图型感光树

脂层(1)。此版材能全部取代金属铝而且制备方法简

便，既无环境污染又成本低廉，有极大的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN91108218.2

<名称>=车辆内胎防漏自补剂

<申请（专利权）人>=王宏华

<发明（设计）人>=王宏华

<申请日>=1991.10.30

<地址>=226600江苏省海安县海安镇西园34号

<摘要>=车辆内胎防漏自补剂是关于车辆内胎作自动修

补用粘合剂的发明。本剂广泛用于各种车辆内胎的

自动修补，将本剂注入漏气车辆内胎通过车轮转动数

圈后，所有漏洞即刻自动补合，如顶先注入本剂可使

车辆内胎处于防漏状态，行驶中如遇扎破可自动补合

多次。本发明的成功，将彻底取代传统的胶皮补胎历

史。车辆内胎防漏自补剂的注入可对车辆内胎起到

有漏补漏、无漏防漏的双重作用、方便、迅速，大量节

约了车主的修理时间及修理成本，保证了运能工作的

充分发挥。

<REC>

<申请号>=CN99124933.X

<名称>=可降解增强型包装膜的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=马辉文;刘永平;汤家芳;郑正炯

<申请日>=1999.12.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种利用复合魔芋胶制备生物全

降解增强型包装薄膜的方法,它是将交联度为60厘米的复合魔

芋胶经100目筛网过滤,去除其中颗粒状杂质后,真空脱泡,再挤

压胶液经喷唇流涎出来,流涎液在饱和硫酸钠溶液中凝固成型,

然后仍在硫酸钠溶液中拉伸4倍成膜,成膜后在140℃下经过热

处理,用水洗涤、干燥后即得到生物全降解包装膜使用。该方法

原料易得,简单易行,具有重要的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN93108870.4

<名称>=高孔率刮浆法烧结镍基片的制造方法

<申请（专利权）人>=机械电子工业部第十八研究所

<发明（设计）人>=高德粹;刘琳惠;张占耀;朱利军;高玉铎

<申请日>=1993.07.28

<地址>=300381天津市第296信箱

<摘要>=本发明涉及电池电极镍基片的制造方法。用已

有技术制造的刮浆法烧结镍基片，其孔率在72～

76％，放电容量小。而本发明采用独特的镍浆配方

和与之相适应的温度、速度控制工艺，所制得的镍基

片，其孔率高达77～80％。用此高孔率镍基片所制

得的AA型5号MH-Ni电池容量可达1100～

1200mAh。可广泛应用于MH-Ni电池和Cd-Ni

电池中。

<REC>

<申请号>=CN93114045.5

<名称>=用于洗涤剂组合物的无规共聚物分散剂的制备方法

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=斯蒂芬·韦恩·海因茨曼;迈克尔·约翰尼斯·艾斯;莫利·佩朗·阿姆斯特朗

<申请日>=1989.03.02

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=将马来酸酐和醇反应得到马来酸“半酯”或富马

酸“半酯”，它再与某些胺类化合物，最好是天冬氨酸

(盐)或谷氨酸(盐)在避免水解的条件下反应，则含氨

基官能团化合物可以很经济地制备出来。在低分子

量时，此类化合物是用作洗涤剂的增效剂；在一个特

定的范围内逐步增加其分子量，便出现组合的增效剂

/分散剂的性质和典型的分散剂的性质。此文描述

了这些化合物的制备方法和包含它们的适用的洗涤

剂组合物。

<REC>

<申请号>=CN90100383.2

<名称>=水溶性三原色荧光油墨及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学特种颜料厂

<发明（设计）人>=王在春;孟声;宋广清

<申请日>=1990.01.25

<地址>=北京市东郊九龙山北京工业大学内

<摘要>=水溶性三原色(黄、或品红或青色)荧光油墨是主

要用于织物三原色丝网印花的，它也可以用于纸张印

刷之中。这种油墨是联结料和三原色荧光颜料的组

合物，由于颜料的透明度好、反射率高，在油膜厚度达

10μm时还能还原出各种颜色，因此可以在丝织品、

纺织品、塑料、木板、玻璃上进行加网印刷。又由于颜

料的色纯度高，用三块版丝网套印就可以代替以往的

多版拼凑印花方法。织物的耐晒、耐洗刷及耐干、湿

摩擦牢度也很好。

<REC>

<申请号>=CN86105150

<名称>=热固性粘合膜

<申请（专利权）人>=黑尔伯有限公司

<发明（设计）人>=爱德华·亨塞尔;内博杰沙·库尔乔克;曼弗雷德·斯坦

<申请日>=1986.07.23

<地址>=联邦德国伍珀塔尔·基督林25号

<摘要>=本发明涉及以环氧树脂、乙烯聚合物，潜在固化

剂和常用的添加剂为原料的热固性粘合膜。其特征

在于它含有环氧树脂重量的5到100％的可聚合烯烃

不饱和化合物，这种化合物有400到12000的数均分

子量，50℃下的粘度小于10<SUP>3</SUP>泊，其特征也在于粘合

膜中所有乙烯聚合物的10到90％(重量)由聚乙烯醇

缩醛组成。本发明也涉及粘合膜的制备和应用。

<REC>

<申请号>=CN03109881.9

<名称>=密封式保温防水板块及其生产工艺

<申请（专利权）人>=孙长珊

<发明（设计）人>=孙长珊

<申请日>=2003.04.17

<地址>=450000河南省郑州市铭功路188号金铭苑小区南楼102室

<摘要>=本发明涉及一种在建筑物表面起保温和防水作

用的密封式保温防水板块及其生产工艺，发明包括保温层、设

置在保温层外的密封层和设置在密封层外的防水层，保温层的

成份包括泡沫塑料、石膏、纸浆、聚乙烯醇，密封层的成份包

括沥青、泡沫塑料、混合苯溶剂、滑石粉填充料，防水层的成

份包括沥青、SBS树脂、抗氧剂1010、滑石粉，将泡沫塑料粉

碎成泡沫颗粒，用石膏作凝结材料，用纸浆作增强材料，用聚

乙烯醇作粘结材料，用专用模具模压成型成为保温层，将成型

材料送入窑炉烘干后，在保温层表面喷涂密封层，然后在密封

层上再设置一层防水层，具有维修方便、维修费用低、维修速

度快、施工简单、施工不受气候影响、使用寿命长、可有效延

长建筑物顶面的维修周期、保温防水效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN98116913.9

<名称>=一种可吹可拉可弹跳玩具胶的制作方法

<申请（专利权）人>=增城市荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1998.08.22

<地址>=511300广东省增城市荔城镇沿江路18号

<摘要>=本发明公开一种可吹、可拉、可弹跳儿童玩具胶

的制作方法,是采用聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、硼砂和不同的

颜料等按一定的工艺配方制成的光彩迷人的儿童玩具胶,丰富

儿童的智力。

<REC>

<申请号>=CN200610015150.5

<名称>=一种聚合物改性再生胶防水涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种聚合物改性再生胶防水涂料的制备方法，废胶粉经脱硫反应后，在炼胶机上塑炼至较高的可塑度，掺入一定量的油酸、氢氧化钾、氨水和聚乙烯醇，制出再生胶乳，10#与100#石油沥青混合物和OP乳化剂、水、氢氧化钠、水玻璃和聚乙烯醇按一定比例混合制成沥青乳液，再生胶乳汁与沥青乳液搅拌均匀，成为再生胶沥青乳液；将苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸加到含有过硫酸铵、阴离子乳化剂、非离子表面活性剂的去离子水溶液中，在温度100℃下进行聚合反应2小时，最后加入氨水中和制成稳定乳液；将再生胶沥青乳液和苯乙酸－丙烯酸酯共聚物乳液混合。本发明的优点：粘接强度、扯断伸长率提高。

<REC>

<申请号>=CN93110718.0

<名称>=玫瑰香洗手灵

<申请（专利权）人>=卓静

<发明（设计）人>=余卫

<申请日>=1993.03.12

<地址>=221003江苏省徐州市淮海东路144号军供大厦702室

<摘要>=一种玫瑰香洗手灵，由聚乙烯醇、十二烷基硫酸

钠、椰子油酸二乙醇酰胺、羧甲基纤维素钠、尿素、乙

酰羊毛脂、液体石蜡、甘油、三聚磷酸钠、三氟三氯乙

烷、对羟基苯甲酸甲酯、甲醛、玫瑰香精、乙醇、水等材

料配制而成。只要将该洗手灵挤在手上几滴，反复搓

擦数次即能达到去污、护肤、灭菌等作用，并使皮肤光

滑、柔软。

<REC>

<申请号>=CN00119047.4

<名称>=改性聚醋酸乙烯乳液

<申请（专利权）人>=孙益成

<发明（设计）人>=孙益成

<申请日>=2000.10.20

<地址>=215007江苏省苏州市胥江路21号19幢705室

<摘要>=本发明公开了一种改性聚醋酸乙烯乳液,其重

量组份如下:水500－700份,硼砂或硼酸0.5－5份,淀粉25－

60份,聚乙烯醇50－90份,络合剂2－8份,盐酸6－30份,甲醛

20－50份,醋酸0.5－2份,PH调节剂5－10份,填料50－200

份,壬烷基聚氧乙烯醚2－4份,过硫酸铵1－3份,单体52－306

份,硫酸铜和甲醇少量,增塑剂5－30份,通过在同一容器中进

行溶解改性、交联、络合、缩合、聚合而制成,该发明稳定性

极佳,可降低原料成本50%,广泛用于家具制作、纸制品加工

等的粘合。

<REC>

<申请号>=CN200510014826.4

<名称>=壳聚糖/碳纳米管静电纺丝膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=封伟;袁晓燕;冯奕钰;段斌

<申请日>=2005.08.24

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种壳聚糖/碳纳米管静电纺丝膜

的制备方法，属于抗菌、抗静电材料制备技术。该方法包括以

下过程：将碳纳米管溶于混合酸中，配制成溶液，将溶液加热

至沸腾，过滤洗涤至弱酸性，真空干燥；将壳聚糖溶解于冰乙

酸溶液，获得透明浅黄色壳聚糖冰乙酸溶液；将碳纳米管溶液

与壳聚糖溶液混合，获得壳聚糖/碳纳米管分子级复合体溶液；

将获得的壳聚糖/碳纳米管复合体溶液与聚乙烯醇的冰乙酸溶

液进行共混，进行纺丝。本发明制备方法过程简单，所获得壳

聚糖/碳纳米管静电纺丝材料具有溶解性与成膜性好、电导率

高、抗菌性能优良，良好的电磁屏蔽性能的优点。

<REC>

<申请号>=CN99124932.1

<名称>=生物全降解农用薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学;武汉金丰环保塑料制品有限公司

<发明（设计）人>=马辉文;刘永平;汤家芳;郑正炯;方墉

<申请日>=1999.12.24

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种利用复合魔芋胶制备生物全

降解农用薄膜的方法,它是将交联度为50厘米的复合魔芋胶经

100目筛网过滤,去除其中颗粒状杂质后,真空脱泡,再挤压胶液

经喷唇流涎出来,流涎液在饱和硫酸钠溶液中凝固成型,然后仍

在硫酸钠溶液中拉伸4倍成膜,成膜后在140℃下经过热处理,

用水洗涤、干燥后即得到生物全降解农膜使用。该方法原料易

得,简单易行,具有重要的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200510119841.5

<名称>=一种可用于木材粘接的环保型粘合剂的生产方法

<申请（专利权）人>=邹静中

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2005.11.08

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明是将淀粉粘合剂经聚乙烯醇、丁二烯等化

学改性，提高其粘接强度、抗水性及柔韧性，使其成为一种可

用于木材粘接，成本又低的环保型粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN99114124.5

<名称>=女用杀菌消毒避孕薄膜

<申请（专利权）人>=孙廷柱

<发明（设计）人>=孙廷柱

<申请日>=1999.03.24

<地址>=225001江苏省扬州市荷花池路91号A602室

<摘要>=本发明涉及一种女用杀菌消毒避孕薄膜,其主要

特点是由含有稳态二氧化氯的薄膜片经隔离与含有壬苯醇

醚、活化剂柠檬酸、生物活性材料的薄膜片构成,使用时60秒

钟即能溶解,被激活的稳态二氧化氯能杀灭淋病双球菌等,可有

效控制各种性病及乙型肝炎通过性行为的传播,产生的活性氧

可杀灭致病细菌和霉菌,壬苯醇醚等能杀灭精子,本发明对实施

计划生育,保护妇女健康,预防性病的传播和治疗性病均有积极

作用。

<REC>

<申请号>=CN200610014957.7

<名称>=内墙防水涂料工艺方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种内墙防水涂料工艺方法，把37.56公斤水加入到反应釜内，加热升温至88℃，然后将3公斤的聚乙烯醇放入反应釜内溶解，用9.39公斤水浸入5公斤的羧甲基纤维素，加入在反应釜内反应50分钟后，加苯钾酸钠0.05公斤，趁热加入5公斤轻钙、3公斤重钙、36公斤灰钙、1公斤澎润土，搅拌、研磨成细膏状。本发明具有以下优点：具有涂膜坚硬光滑，不易划伤，超强防水，水洗后涂膜一样坚硬，潮湿不起皮、脱落，冬季墙面不结露，透气性好，无气味。

<REC>

<申请号>=CN93110723.7

<名称>=消毒洁手净及其制备工艺

<申请（专利权）人>=初立华

<发明（设计）人>=初立华;阙岳俊;徐廷贵

<申请日>=1993.03.16

<地址>=210049江苏省南京市马群街2号海医校教务处

<摘要>=本发明是消毒洁手净及制备工艺，成分有甲基丙

烯酸酯、甘油明胶、聚乙烯醇、羟丙基纤维素、2-N-

十二烷基丙酸钠、苯二甲酸酯、洗必太、过氧化二苯甲

酰、甘油、苯氧乙醇、95％的乙醇、蒸馏水。工艺是先

取80％水和甲基丙烯酸酯、甘油明胶、聚乙烯醇、羟

丙基纤维素入容器A内搅拌均匀；取20％的水和洗

必太、2-N-十二烷基丙酸钠、过氧化二苯甲酰入容

器B内；容器A内的混合物降温80℃，加苯二甲酸

酯、甘油、苯氧乙醇；容器B内的混合物倒入容器A

内，降温到40℃，加乙醇。具有消毒、润肤、去油污等

功能。

<REC>

<申请号>=CN02110113.2

<名称>=白乳胶的生产方法

<申请（专利权）人>=刘建华

<发明（设计）人>=刘建华;王振京

<申请日>=2002.03.14

<地址>=262100山东省安丘市永安路316号

<摘要>=本发明涉及白乳胶的生产方法，主要解决现有工

艺造成的成本高、浪费能源，特别是所制产品污染的问题。本

发明主要采用将聚乙烯醇与适量水加热溶解，加入盐酸，在酸

性介质作用下再加甲醛，进行缩合反应，使聚乙烯醇的羟基与

醛基进行缩合，在胶液中添加苯乙烯与丙烯酸共聚乳液来提高

胶体的耐水性和粘接力。为了提高胶的防冻性能添加了定量的

防冻剂乙二醇。添加定量氢氧化铝作为阻燃剂，加入定量的水

性增稠剂。本发明的所其产品无毒无味，粘接强度高，阻燃，

且耐水、耐高温100℃以上、耐低温－20℃以下，由于采用了

直接加热法，加热速度比传统方法快一倍，节约能源50％，解

决了隔层加热金属表面易“糊锅”的难题，成本降低20％。

<REC>

<申请号>=CN95110815.8

<名称>=一种防氡、防水涂料

<申请（专利权）人>=周朝玉

<发明（设计）人>=周朝玉

<申请日>=1995.06.21

<地址>=410007湖南省长沙市南区雨花路5号

<摘要>=一种防氡、防水涂料，涉及一种建筑涂料，主要

利用配方中的氯偏乳液在涂覆过程中形成透气性差，不透水的

薄膜，从而阻止氡气向外逸出和防止水向外渗出，具有成本

低，原料来源广，粘结力强，施工简便等优点，既可用作高放

射性建筑物，地下建筑、矿山坑道的防氡材料，又可用作地下

室、屋顶、浴室等的防水材料，与水泥等配用可制作贮水池、

水库等水利工程防漏力层。

<REC>

<申请号>=CN00113276.8

<名称>=无机纤维表面的有机－无机杂化溶胶连续涂层法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军国防科学技术大学

<发明（设计）人>=彭平;李效东;曹峰;杨德民;卓钺;袁桂芳;佘文奇

<申请日>=2000.02.15

<地址>=410073湖南省长沙市砚瓦池正街47号

<摘要>=本发明公开了连续均匀无机纤维表面涂层法。用

一种有机－无机杂化溶胶,将之涂覆在束状无机纤维上,经热处

理无机化后,可在每一根单丝表面得到非常均匀的无定形金属

氧化物－碳涂层。该涂层具有良好的稳定性,可明显提高碳纤维

的抗高温氧化性和表面特性。导电性与原陶瓷纤维相同,集束性

可根据需要进行调整,且实施简单、可连续操作、涂层效率高、

成本低廉。此方法可用于增强金属、陶瓷、和树脂基等复合材

料领域。

<REC>

<申请号>=CN00105941.6

<名称>=利用河沙制备赛隆结合碳化硅陶瓷粉体的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=潘伟;黄月;陈健

<申请日>=2000.04.21

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种利用河沙制备赛隆结合碳化硅

陶瓷粉体的方法,首先选取原料,干燥脱水,将其与碳粉混合,水

介质下球磨,烘干后加入聚乙烯醇水溶液,搅拌均匀,压成块状烘

干,在氮气气氛下烧结,脱除游离碳,即为本发明的赛隆结合碳化

硅陶瓷粉体。利用本发明的方法可以制造用于铜铁冶金、窑

炉、炉具的高档耐火材料,也可以用于制造耐腐蚀耐磨损管道内

衬材料。本发明变废变害为宝,可以使资源得到更经济合理的利

用,发挥最大效益。

<REC>

<申请号>=CN96114315.0

<名称>=一种改善性功能贴膜的加工方法

<申请（专利权）人>=李建民

<发明（设计）人>=李建民

<申请日>=1996.12.13

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=本发明是一种改善性功能贴膜的加工方法,其主

要步骤是:在等重量罗芙木、川芎粗粉中加入占总量70%的乙

醇渗漏后,加入NaOH和氯仿,反复萃取三次,蒸出氯仿得白色生

物总碱粉末,取聚乙烯醇18—55加水,重量1∶3—5,加热至75

℃溶解后,搅拌下按重量比3∶2.5—3.5∶4—5∶7—9依次加入

油酸聚乙烯吡咯烷酮,双烷基季胺盐和罗芙木.川芎生物总碱,在

涂布机上涂制0.1mm厚的薄膜,自然干燥裁剪,本发明的贴膜具

有作用快,无副作用,对性传播疾病有强抑制作用的显著优点。

<REC>

<申请号>=CN02135792.7

<名称>=磺胺嘧啶银甲壳胺粉剂

<申请（专利权）人>=陈延龙;张瑞琛

<发明（设计）人>=陈延龙;张瑞琛

<申请日>=2002.11.15

<地址>=250014山东省济南市文化东路25号东旺家园6号楼2单元202室

<摘要>=本发明公开了一种磺胺嘧啶银甲壳胺粉剂，它包

括下列组份(以重量份计)：磺胺嘧啶银0.5－2、甲壳胺1－50、

聚乙烯醇50－150、它能够解决现有技术存在的稳定性及抗菌

效力较差、对创面愈合速度较慢的问题。

<REC>

<申请号>=CN200410040966.4

<名称>=用于板式家具边部封闭处理的新型材料

<申请（专利权）人>=苏先棋

<发明（设计）人>=苏先棋

<申请日>=2004.11.05

<地址>=610504四川省成都市新都县大丰镇先驱大道98号

<摘要>=一种用于板式家具边部封闭处理的新型材料，属

高分子材料的混合物，由三组分按下述重量比混配组成，其一

是选自聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩醛、乙烯－醋酸乙烯共聚树

脂、聚丙烯酸树脂、过氯乙烯树脂、聚酰胺之一种，其重量比

为70％－85％；其二是重量比为5％－10％的酚醛树脂，其三

是重量比为10％－20％、熔点在52℃以上的石蜡。它用于涂

复封闭板式家具边部，其防水性能好，能完全封闭板材，防止

甲醛逸出。具有延长家具使用寿命、免于甲醛污染的特点。

<REC>

<申请号>=CN98118224.0

<名称>=稀土光致显色剂

<申请（专利权）人>=徐景辉

<发明（设计）人>=徐景辉

<申请日>=1998.09.11

<地址>=528400广东省中山民族路161号

<摘要>=一种稀土光致显色剂,由醇溶性树脂、氯化稀土、

氨基羧酸钠、酒精络合而成,在日光及可见光下无色,在紫外光

下放射出550—580nm光波,呈鲜艳、照亮黄绿色,而不同的络合

方法又将呈现不尽相同的色光,保密性高。本发明配方合理,工

艺简单,印刷在需要防伪的产品包装的标志、标识上,防伪效果

显著。

<REC>

<申请号>=CN200510012725.3

<名称>=以焦粉为原料的气化用型焦及其生产方法

<申请（专利权）人>=山西焦化股份有限公司;中国矿业大学化工学院

<发明（设计）人>=武建军;卫正义;陈虎全;郭毅民;李金喜

<申请日>=2005.08.06

<地址>=041606山西省洪洞广胜寺镇

<摘要>=本发明涉及一种气化用型焦，是以80～85％的焦

粉、4～8％的煤泥、2～3％的风化煤、6～9％的干泥及少量淀

粉、NaOH、碳酸钾、聚乙烯醇为原料，将风化煤用NaOH制

成腐植酸钠溶液，与其它原料同时搅拌均匀，陈化堆沤，压制

成型后干燥制成型焦成品。本发明解决了现有以焦粉为原料的

型焦热强度或冷强度不够、型焦成本高的问题，可以替代无烟

块煤或焦炭生产半水煤气，降低半水煤气的生产成本，提高焦

粉的经济附加值。

<REC>

<申请号>=CN98122731.7

<名称>=一种防水涂料

<申请（专利权）人>=黄代江

<发明（设计）人>=黄代江

<申请日>=1998.11.23

<地址>=441300湖北省随州市铁树纺织印染集团

<摘要>=本发明提供了一种防水涂料,是以聚乙烯醇缩乙

二醛和硅溶胶作为成膜物质,利用其良好的耐水性能和不透水

性,以及对混凝土、水泥砂浆的良好粘结力,并添加了防水剂、

早强剂等,使其成为具有一定柔性特征的刚性多功能防水涂

料。本产品配方新颖,无三废污染,抗老化和抗裂变能力强,韧性

好,使用年限长,防水性能可靠,效果显著,适用范围广泛,制作成

本低廉,市场前景广阔,便于实施推广。

<REC>

<申请号>=CN90104338.9

<名称>=金属切削液

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1990.06.22

<地址>=天津市成都道成康里1幢101室

<摘要>=金属切削液，它涉及以水为分散介质的非油性乳

液型切削液。本切削液的最佳配方是：十二烷基磺酸

钠0.22～0.30％、OP-10 0.22～0.30％、酒精

(＞95％)1.5～2.0％、五氯化钠0.08～0.1％、苯甲酸

钠与亚硝酸钠各0.04～0.05％、六偏磷酸钠、偏硼酸

钠0～0.6％、改性丙烯酸酯树脂乳液(固含量26％)8

～10％，该切削液有优良的润滑性、导热性、耐温性

和清洗效果。

<REC>

<申请号>=CN92111832.5

<名称>=一种仿釉涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=吕日生

<发明（设计）人>=吕日生;赵汉山;吕砚发;吕明广;杜习科

<申请日>=1992.12.30

<地址>=453700河南省新乡市新原路新乡县邮电局

<摘要>=本发明涉及一种建筑装饰涂料，特别是一种改进

的内外墙装饰涂料的制备方法。它采用聚乙烯醇和

甲醇做胶料，碱土金属氧化物氧化镁和轻质碳酸钙做

骨料，再配入适当的助剂，经特殊工艺聚合成膏状涂

料，它把水溶性装饰涂料提高到一个新档次，用其刮

涂于墙面后成光滑膜面，干后则不溶于水，故可做为

内外墙装饰涂料，干后因不溶于水，所以具有良好的

耐水洗性能，脏污可洗，洗后如初，湿擦1000次不露

底，不掉灰，寿命是一般水溶性涂料的5—10倍。

<REC>

<申请号>=CN95100397.6

<名称>=一种硅碳棒冷挤压成型带端部一次烧成的方法

<申请（专利权）人>=薛天瑞

<发明（设计）人>=薛天瑞

<申请日>=1995.02.16

<地址>=715600陕西省白水县寺前街25号

<摘要>=本发明给出了一种硅碳棒冷挤压成型带端部一

次烧成的方法。它是将发热部的配料碳化硅、石墨粉、炭黑、

聚乙烯醇、糊精、硼酸与冷端部的配料碳化硅、石墨粉、炭黑、

聚乙烯醇、硅粉、硼酸按一定重量比例在常温下分别混匀，分

别挤压成型后烘干，用水粘面接棒后进行烘处，再将烘处后的坯

体经浸沥青后在1800℃-1900℃的温度下一次烧成。它较现

行的工艺有着产品密度十分均匀、成品率高、生产周期短、大

幅度减少能源消耗的优点。

<REC>

<申请号>=CN00113411.6

<名称>=一种复制技术

<申请（专利权）人>=刘章杨

<发明（设计）人>=刘章杨

<申请日>=2000.05.02

<地址>=336500江西省新余市新钢公司村南42幢1楼1号

<摘要>=本发明提供一种复制图象、文字的技术,它主要是

通过制作正片,用正底反盖在底胶上曝光,在曝光的底胶上涂刷陶

瓷颜料,然后倒上一层由聚乙烯醇缩丁醛树脂与醇类、酮类、脂类、

苯类之一的有机溶剂按1∶20－25的重量比混合而成的面胶,干燥

后,浸入水中即制得以聚乙烯醇缩丁醛树脂薄层为载体的复制品,

由本发明制作的复制品具有不退色,防水、防潮、不霉变、耐无

机酸作用,耐老化,可长期保存的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510014883.2

<名称>=一种有机－无机杂化渗透蒸发膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姜忠义;彭福兵;吴洪;陆连玉;孙洪磊

<申请日>=2005.08.29

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种有机－无机杂化渗透蒸发膜

的制备方法。该方法过程为：将聚合度1650～1900的聚乙烯

醇溶于50～90℃去离子水中，制成质量浓度为5～10％的溶液，

冷却至室温后按照与聚乙烯醇的质量比为0～2加入g－(2，3

－环氧丙烷)丙基三甲氧基硅烷，然后加入0.5～2.0ml 1.0M HCl

溶液，充分搅拌12小时以上后，即得到铸膜液；将配制好的

铸膜液用筛网过滤以除去杂质，然后静置脱泡，将铸膜液用刮

刀均匀地刮在有机玻璃板上，待水分蒸发后相转化法成膜；在

80～160℃下进行热处理0.1～24小时，得到有机－无机杂化渗

透蒸发膜。本发明的优点在于制备方法简便，所制得的渗透蒸

发膜机械强度好，对苯/环己烷具有良好的分离效果。

<REC>

<申请号>=CN93102752.7

<名称>=激光印字胶印版材及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工学院

<发明（设计）人>=李三保;张默君;张育川

<申请日>=1993.03.20

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明涉及一种可用激光印字机直接制胶印版

的版材及其制备方法。其要点是本版材在塑料片基

表面涂有粘接层和接受层，该涂层由高分子亲水化合

物、粘合剂及金属氧化物和金属盐构成，使版面能在

激光印字机上直接印出清晰图文。并使图文部分有

亲墨性，空白部分有亲水性，达到直接印刷的目的。

本发明节省了现有制版工序，制版速度快，印制张数

保证在1万张以上，印品清晰。

<REC>

<申请号>=CN97125339.0

<名称>=一种粘合剂及其应用

<申请（专利权）人>=宋华祥

<发明（设计）人>=宋华祥

<申请日>=1997.12.25

<地址>=117000辽宁省本溪市平山区东明路4号

<摘要>=本发明公开了一种内墙墙面所用大白粉的粘合

剂,它是由聚乙烯醇和甲醛发生缩合反应,再加入尿素和NaOH

溶液,滴加氯化铵溶液至反应物呈粘稠状,再加入由水、钛白

粉、聚丙烯酰胺、增白剂混合后制成的粘稠状物制成乳白色粘

稠状的粘合剂。它与大白粉混匀后,刮涂在内墙墙面形成墙面面

层。它与大白粉的混合使用,可提高墙面面层的防水抗湿性、防

老化性能、附着力及白度和光泽度,提高了大白粉做为内墙墙面

建筑材料的使用效果和使用价值。

<REC>

<申请号>=CN200710022608.4

<名称>=复合袍衬的生产方法

<申请（专利权）人>=唐新冬;

<发明（设计）人>=唐新冬

<申请日>=2007.05.18

<地址>=226015江苏省南通市通启路188号南通新业衬布有限公司

<摘要>=本发明公开了一种复合袍衬的生产方法，包括坯布制造、树脂整理、点涂，坯布制造时，原棉采用2级棉与3级棉各占50％重量的形式，并采用气流纺方法；树脂整理时，采用硬挺树脂和硬挺剂进行整理；树脂整理后，对经树脂整理处理的面布层进行点涂处理，再与经树脂整理处理的1～多层底布进行复合涂处理。本发明产品质量好，超厚(克重高)而对强力要求不高(易撕切、摺而不断)，硬挺而富于弹性(回复角为170～180度)，保型不失舒适。

<REC>

<申请号>=CN02801767.6

<名称>=蜡乳液配方及含有该蜡乳液的石膏组合物

<申请（专利权）人>=沃克工业股份有限公司

<发明（设计）人>=劳伦斯·安东尼·辛尼格

<申请日>=2002.06.03

<地址>=加拿大安大略省

<摘要>=一种用于赋予石膏产品以憎水性的水乳液，包

括：a)一种烃蜡；b)一种聚烯烃－马来酸酐接枝共聚物；以及

c)一种聚乙烯醇。所述的聚乙烯醇中含有部分－和/或全部水解

的醋酸聚乙烯酯。该乳液同时可以含有其它已知的辅助成分，

如乳化剂和稳定化剂。

<REC>

<申请号>=CN98102223.5

<名称>=水披覆式透光按键的制造方法及其产品

<申请（专利权）人>=旭丽股份有限公司

<发明（设计）人>=蔡吉龙;邱垂宇

<申请日>=1998.06.03

<地址>=台湾省台北市敦化南路1段25号10楼

<摘要>=一种水披覆式透光按键的制造方法及其产品，包

括将用硅酮橡胶热压成型的硅酮按键基体的表面经多次喷涂

透明和不透明的橡胶系油墨并固化处理，再喷涂聚氨酯薄膜和

浸泡聚乙烯醇核桃木薄膜并水洗处理，用镭射蚀刻文字或图

案，再喷涂透明的聚氨酯保护膜。本发明的制造方法工艺简单、

操作方便，本发明的产品结构牢固，手感柔软，外型多样美观。

<REC>

<申请号>=CN03104749.1

<名称>=环保型装饰膏

<申请（专利权）人>=刘玉生

<发明（设计）人>=刘玉生

<申请日>=2003.02.28

<地址>=063000河北省唐山市路北区祥丰里104－5－202

<摘要>=一种环保型装饰膏，其特征在于，它的原料及重

量百分比含量是，轻质碳酸钙8－15％，灰钙4－8％，瓷粉25

－50％，聚乙烯醇38－55％。所述的聚乙烯醇是按每1kg聚乙

烯醇加水17kg水化制成的液体。本发明的制作方法是：首先

将聚乙烯醇水化，然后按原料的排列顺序及比例依次将他们放

入搅拌机内，闷至8－12小时后发酵成膏，即为本发明成品。

本发明附着力强，耐水性好，无毒无害不脱落，是宾馆、车站、

饭店、体育馆、医院、学校、办公室及家庭住宅理想的环保型

装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN96112695.7

<名称>=止血纤维组成及其气体牵伸法纺丝工艺

<申请（专利权）人>=山西省化学纤维研究所

<发明（设计）人>=徐红权;王俊德;侯养全;李毅勇;曾祥文

<申请日>=1996.10.21

<地址>=030027山西省太原市和平北路76号

<摘要>=一种止血纤维

的组成，包括有聚乙烯醇、明

胶、枫香叶提取物及盐酸黄

连素。本发明还包括止血纤

维的气体牵伸法纺丝工艺，该

工艺流程简单、生产效率

高。制得的止血纤维性能优

越，止血效果好。

<REC>

<申请号>=CN00110118.8

<名称>=一种新型防水剂

<申请（专利权）人>=长春市吉工科教开发技术研究所

<发明（设计）人>=邹俊波

<申请日>=2000.02.15

<地址>=130021吉林省吉林工大科教开发五楼研究所

<摘要>=本发明公开一种新型防水剂,将聚乙烯醇溶解在

水中,加入甲醛、盐酸搅拌均匀,再加入氢氧化钠进行搅拌10～

20分钟,均匀后得本发明。利用混凝土内含的碱性物质与本防

水剂作用,在混凝土内部生成防水密封层,而不是在表面密封,故

不需要养护;因与混凝土有较强的粘结力,可增强其密实度,抗裂

性,抗压强度明显增强,可以帮助混凝土、砂浆养生,防止爆晒和

温差,造成局部先干,避免产生龟裂现象。

<REC>

<申请号>=CN95115778.7

<名称>=干粉压坯胶的制备方法

<申请（专利权）人>=江西化纤化工有限责任公司

<发明（设计）人>=邱顺恩;孙益成;王长强;计红专;彭少将;陈军;赵政

<申请日>=1995.10.06

<地址>=333311江西省乐平市塔山

<摘要>=本发明属于一种高分子聚合物即陶瓷添加剂—

—干粉压坯胶的制备方法。它包括：原料配比(配方)

→预乳化→保护胶的配制→聚合反应等。其中反应

釜的反应温度控制在80℃～85℃，反应时间为3～5

小时，在氮气保护下(常压工作条件)即可完成聚合反

应生成所需产品。该方法具有原料配比合理、工艺简

单、成本低等优点。采用该方法所制产品，具有良好

的粘结、增强、柔塑及分散等综合性能，成坯率高。

<REC>

<申请号>=CN200410055538.9

<名称>=一种以熟石灰为主要成膜物的建筑涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=巢启

<发明（设计）人>=巢启

<申请日>=2004.08.03

<地址>=536000广西壮族自治区北海市广东南路海建大厦三楼

<摘要>=本发明公开的是一种以熟石灰为主要成膜物的建筑涂料及制备方法。用熟石灰(氢氧化钙)调水做成的涂料比较粗糙不能满足建筑装饰的商品性功能，涂刷难均匀、表面粗糙有明显的滚刷接口痕迹、遮盖力不够、与基层结合易起皮。本发明以熟石灰(氢氧化钙)为主要成膜物制备成建筑涂料。本发明可满足建筑装饰的全部性能，水浸不软化；成膜效果更均匀柔和表面效果更好；不含丙烯酸乳液及防腐剂、有机有害挥发物少；任意稀释和使用任意长时间不脱粉；施工温度降至5℃－0℃；不沉淀；永不腐坏；成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN88105491.7

<名称>=氯磺化聚乙烯乳液

<申请（专利权）人>=上海中南建筑材料公司

<发明（设计）人>=陈安仁;奚福全

<申请日>=1988.03.19

<地址>=上海市蒲汇塘路150号

<摘要>=本发明涉及配制水溶性氯磺化聚乙烯涂料用的

乳液，由氯磺化聚乙烯H-30生胶加入特种分散剂，

乳化分散剂，保护胶体，防霉剂，防冻剂以及增稠剂，

增塑剂，水等组成，外观为乳白色，固体物含量为30

—37％(重量)，粘度(25℃)＞10000CP，稀释稳定性

≤3％，冻融稳定性-6℃，5次循环，pH值≈7，最低

成膜温度10—15℃，乳液涂膜延伸率700—1000％，

利用本发明可配制水溶性墙体涂料，易施工，污染少，

耐冲刷，抗化学腐蚀性好。

<REC>

<申请号>=CN94114883.1

<名称>=一种防火涂料仿瓷化和多彩化的方法

<申请（专利权）人>=陈体淞;陈杨

<发明（设计）人>=陈体淞;陈杨

<申请日>=1994.08.17

<地址>=100009北京市地安门南锣鼓巷110号

<摘要>=本发明提供了一种新型色浆的制造方法，用以将

原来互不相容的组分通过胶囊化并形成着色中心，使

防火组分与仿瓷组分相容且多彩化，成为一种新型的

多功能涂料。同时利用废泡沫塑料为原料，因此本发

明具有巨大的社会效益与经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410094075.7

<名称>=香味彩色无尘粉笔

<申请（专利权）人>=薛玮翔

<发明（设计）人>=薛玮翔

<申请日>=2004.12.29

<地址>=300016天津市河西区紫金山路顺驰世纪城40－2－501

<摘要>=本发明公开了一种香味彩色无尘粉笔，包括以下

成分：硫酸钙：100份；碳酸钙：100份；聚乙烯醇：0.9～1.0

份；色素：0.5～1.0份；香精：0.1～1.0份；水：150～200份；

煤油：适量。本发明的香味彩色无尘粉笔，使书写更加流利、

滑润，而且粉尘极少。

<REC>

<申请号>=CN200410084291.3

<名称>=纳米钴的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;何林锋

<申请日>=2004.11.18

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种钴超微粒子的制备方法，属辐射

化学制造纳米材料工艺技术领域。本发明的纳米钴的制造方

法，采用辐射化学方法制备纳米材料，采用硫酸钴为原料，利

用高频高压工业电子加速器产生电子束，在一定辐照剂量下，

辐照剂量为：150－600KGy；使添加有亲水性表面活性剂聚乙

烯醇和氧化剂自由基OH·清除剂的异丙醇的硫酸钴溶液中发

生辐射化学反应，将钴离子逐步还原为钴原子，钴原子聚集成

晶核，通过亲水性表面活性剂控制晶核的生长速率，而控制颗

粒的尺寸，最终制得纳米级钴超微离子。本发明方法的优点是：

工艺过程简单，生产周期短，无污染，并且制备所得的纳米钴

颗粒粒径大小均匀，分散性好。

<REC>

<申请号>=CN200410084286.2

<名称>=纳米镍的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;何林锋

<申请日>=2004.11.18

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种镍超微粒子的制备方法，属于辐

射化学制造纳米材料工艺技术领域。本发明的纳米镍的制造方

法，采用辐射化学方法制备纳米材料，采用硫酸镍为原料，利

用高频高压工业电子加速器产生电子束，在一定辐照剂量下，

辐照剂量为：70－350KGy；使添加有亲水性表面活性剂聚乙

烯醇和氧化性自由基OH·清除剂的异丙醇的硫酸镍溶液中发

生辐射化学反应，将镍离子逐步还原为镍原子，镍原子聚集成

晶核，通过亲水性表面活性剂控制晶核的生长速率，而控制颗

粒的尺寸，最终制得纳米级镍超微粒子。本发明方法的优点是：

工艺过程简单，生产周期短，无污染，并且制备所得的纳米镍

颗粒粒径大小均匀，分散性好。

<REC>

<申请号>=CN86100185

<名称>=拒水性织物涂层防水加工剂制法

<申请（专利权）人>=辽宁省丹东市轻化工科学研究所

<发明（设计）人>=王淑梅;徐敏

<申请日>=1986.01.01

<地址>=辽宁省丹东市振兴区红房街567号

<摘要>=一种用于织物涂层防水加工剂的制造方法。本发明的方法是将丙烯酸酯、丙烯腈、丙烯酸

在聚乙烯醇悬浮液中聚合，聚合物经水洗、干燥后

在芳烃溶剂中与有机硅化合物反应。制得含固量

15～20％，粘度(20℃)40,000～60,000(CP)的拒水性

涂层防水加工剂。该加工剂配用多异氰酸酯类交联

剂和有机锡催化剂用于尼龙绸、丝绸等织物涂层防

水加工，耐水压性可达400毫米水柱，拒水性80分以

上。

<REC>

<申请号>=CN93115083.3

<名称>=含铜、镧氧化物和铂、铑的三效催化剂及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=林培琰;俞寿明;伏义路

<申请日>=1993.11.26

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本发明涉及一种具有CO、HC氧化和NOx还

原活性的汽车排气净化三效催化剂及其制备方法，属

于环境保护催化净化领域。该催化剂由表面浸涂γ-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>为主涂层的蜂窝状基体和催化活性组分构成。所述催化活性组分中包括有第一组分CuO、第二组分La<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和第三组分Pt或Pt+Rh，Cu和La的摩尔比为0.5∶1—3∶1，Pt或Pt+Rh的含量为0.3—0.8克/升催化剂，可以加入第四组分V、Co、Ni、Fe、Mn或Ce的氧化物，还可以加入第五组分Ba、Ca、Sr、Zr。该催化剂对高空速下汽车排气中的CO、HC和NOx有较高的净化性能。

<REC>

<申请号>=CN200410015789.4

<名称>=纳米银的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;辛立辉

<申请日>=2004.01.13

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种纳米银的制造方法，也即是一种

银超微粒子的制备方法，属辐射化学制造纳米材料工艺技术领

域。本发明方法主要采用辐射化学来制备纳米银，其工艺过程

中，主要以硝酸银为银粒子的来源，以异丙醇(IPA)为水溶液中

氧化性自由清除剂；并通过亲水性的表面活性剂聚乙烯醇(PVA)

来控制晶核的生长速度以控颗粒尺寸，并且利用电子加速器产

生的电子束进行辐照处理，将辐照后的溶液经洗、离心分离，

烘干，即可得黑色的纳米银粉末。本发明工艺流程简单，生产

周期短、无污染、无公害、安全性好。制得的纳米银颗粒呈球

形，大小均匀，分散性好。

<REC>

<申请号>=CN95110532.9

<名称>=果树剪锯口保护剂

<申请（专利权）人>=殷镜堂

<发明（设计）人>=殷镜堂;刘世杰

<申请日>=1995.06.29

<地址>=262700山东省寿光市市直机关党委

<摘要>=本发明公开了一种果树剪锯口保护剂，该保护剂

含有a萘乙酸、多效唑(PP333)、聚乙烯醇等，该保护

剂主要用于果树剪锯口的保护，保护效果可靠，并能阻止剪锯

口周围萌生枝条，促生花芽分化，而且还具有杀菌防病，缓和

树势，使用方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN03118843.5

<名称>=一种无毒高速卷烟搭口胶

<申请（专利权）人>=范明星

<发明（设计）人>=王青锋;赵春发

<申请日>=2003.03.23

<地址>=448000湖北省荆门市象山大道33号

<摘要>=一种无毒高速卷烟搭口胶，其搭口胶的组成为：

OP－10 1－3Kg、707 680－800Kg、二辛酯 8－12Kg、聚乙

烯醇 20－30Kg、水 190－230Kg、XMY 3－6Kg。本发明的优

点在于胶中的香料乳液浸泽烟草卷纸搭口处，能改进烟气味，

使吸烟者有更好的口感，在实际生产中，产品质量十分稳定，

它还具有洁白、细腻、高粘、初粘力强、干燥快、流动性好、

不沉淀和不落皮等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610015066.3

<名称>=一种高分子化合物涂料制备工艺

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种高分子化合物涂料制备工艺，先将60份水投入进容器，加入聚乙烯醇2份，加温到50℃，投放萤光增白剂0.005份，继续升温到容器内的物体全部溶解，加入增稠剂液2份，然后第二次加入余下的冷水，继续加温，用消泡剂消泡，冷却后放在专用的容器内，加入0.5份的丙烯酸乳液，配上填料涂刮作业，填料由210份超细重质碳酸钙构成，涂刮作业时放30％胶，后放70％钙粉，混合搅拌均匀。本发明具有以下优点：无毒无味、无放射性、防水性好、附着力强、不裂纹、不卷皮、不霉变。

<REC>

<申请号>=CN97109311.3

<名称>=复合材料装载加固件的制备工艺及用途

<申请（专利权）人>=郑州铁路局武汉科学技术研究所

<发明（设计）人>=孟祥柱;张伟;尹秉位;熊志强;姜毅

<申请日>=1997.11.24

<地址>=430071湖北省武汉市武昌民主二路21号

<摘要>=复合材料装载加固件的制备工艺及用途:工艺为:

取木材废料、农产品废料及滑石粉等添加剂、有机树脂胶粘

剂、胺盐等固化剂,干燥、筛分、混合、拌胶、铺装、压制、保

压、模具与型腔分离、加温、保温、工件与模具分离得加固件

产品。本加固件用作圆形货物加固用的三角挡、轮挡、凹木、

掩木等。本发明原料来源广泛、工艺简单、产品多样、压机占

用时间少、设备投资少、生产效率高。本加固件比木制、铁制

加固件成本降低60%以下。

<REC>

<申请号>=CN96111479.7

<名称>=改良光阻材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中华映管股份有限公司

<发明（设计）人>=童华苏;胡俊民;俞有中

<申请日>=1996.08.02

<地址>=台湾省台北市中山北路三段22号

<摘要>=本案涉及将一光阻材料涂层以具有多个相隔区

域的基体(matrix)形式涂在一阴极射线管(CRT)的玻璃显示屏面

板的内表面上,其中每一个相隔区域均被该黑光阻材料区所包

围。将用以产生红、绿与蓝三原色的磷光体沉积于该等相隔区

域中,以该包围的黑光阻材料提供改良视讯影像色彩对比度。该

光阻材料包括聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、光敏性

叠氮化合物及水。通过以二(四烷基铵)基取代叠氮化合物中的

二磺酸钠基,基本上可增加该盐的水溶性,因而增加光阻材料中

所用二钠盐的浓度,从而改善视讯影像色彩对比度。

<REC>

<申请号>=CN02126556.9

<名称>=一种制备中温固体氧化物燃料电池电解质超细粉的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=阎景旺;程谟杰;董永来

<申请日>=2002.07.24

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及一种制备中温固体氧化物燃料电池

(ITSOFC)电解质超细粉料的方法。该方法的特征在于：首先用

络合剂将金属离子络合，然后加入有机成胶剂，同时又作为辅

助络合剂和燃料，最后加入适量的NH<SUB>4</SUB>NO<SUB>3</SUB>。在约40－100℃下浓缩后，将胶体加热至发生类似爆炸的剧烈燃烧反应，生成超细的复合氧化物前驱粉。采用这种方法可以合成粒度在数十纳米的具有良好烧结性能的固体氧化物燃料电池电解质超细粉料。如采用这种方法将La<SUB>0.9</SUB>Sr<SUB>0.1</SUB>Ga<SUB>0.8</SUB>Mg<SUB>0.2</SUB>O<SUB>3－δ</SUB>(LSGM9182)的成相温度(合成出的具有钙钛矿结构的LSGM超细粉末的粒度在100纳米以下)从固相反应法的1500℃降至1120℃。

<REC>

<申请号>=CN01127398.4

<名称>=表面放射性污染清除膜及其成膜剂制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军济南军区联勤部军事医学研究所

<发明（设计）人>=王修德;王欣梅;邢桂平;孙华斌;唐木涛

<申请日>=2001.09.12

<地址>=250014山东省济南市文化东路36号

<摘要>=一种表面放射性污染清除方法,属于环境污染控

制与清除技术领域。本方法是将聚乙烯醇缩合醛树脂加热溶于

水醇溶液中,加入络合剂、助溶剂、增塑剂等分散制备得到一种

液态成膜剂,将该成膜剂均匀地涂布于受污染物体表面,待干燥

后将薄膜剥离,放射性污染物随之被清除;亦可在清洁物体表面

涂布成膜剂,成膜后可有效防止表面放射性污染。本发明提出的

表面放射性清除膜具有如下优点:高分子树脂含量低,涂布使用

方便;不使用有机溶剂,不会造成环境污染;除污和防污效率高,

适用范围广;除污成本低,不产生放射性废液,没有二次污染,后

处理简单。

<REC>

<申请号>=CN97106192.0

<名称>=一种铸造制芯用粘结剂

<申请（专利权）人>=高瑞安

<发明（设计）人>=高瑞安;刘保训

<申请日>=1997.11.06

<地址>=262600山东省临朐县技术监督局

<摘要>=本发明公开了一种铸造制芯用粘结剂,其主要成

分为油脂残渣、植物油残渣及水。本发明无毒、无刺激性气味,

无污染,成本低,用其制备砂芯,其干、湿强度好,蠕变性小,发气量

低,透气性好,从而可提高铸件质量。

<REC>

<申请号>=CN96190484.4

<名称>=强化受到侵蚀危害的地面表面固化的改进的方法

<申请（专利权）人>=汉克尔股份两合公司

<发明（设计）人>=斯蒂芬·冯塔帕维克扎;海因茨·米勒;克劳斯－彼得·赫罗尔德;海因茨·博特彻;弗兰克·伯巴赫

<申请日>=1996.12.13

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=本发明涉及一种强化受到侵蚀危害的地面表面

固化的方法,通过涂覆水基和助粘的浸渍剂,该浸渍剂基于聚乙烯醇与C<SUB>1－5</SUB>单羟酸和其与更高级单羧酸(粘结剂)的混合物的酯,同时使用表面活性和生态可承受性湿润剂。本发明的特征在于,分多级进行地面浸渍,其中至少在第一浸渍阶段使用含有湿润剂含水配制品。优选在该预浸渍步骤同时使用较少量的粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN93111496.9

<名称>=免洗灭菌净手膏

<申请（专利权）人>=季惠荣

<发明（设计）人>=季惠荣

<申请日>=1993.07.10

<地址>=421008湖南省衡阳市医药化工厂黄古塘6号

<摘要>=本发明属于人们日常生活卫生防疫的消毒保健

产品。它是由载体、杀菌酊剂、去污剂、溶剂及添加剂

组成。使用该产品一不用水；二不用任何擦洗器材；

三具有强烈消毒灭菌作用；四是使用极为方便，整个

洗手过程仅用1—2分钟的时间，灭菌留香的净手随

之实现。本品无毒副作用，它有利于人们生活、工作、

旅行等各种活动场合，特别是适用于缺水的场合，它

能有效地防止各种病毒传播，保障人们身体健康，成

为深受人们欢迎的四季必需品。

<REC>

<申请号>=CN02109655.4

<名称>=强化乳胶漆

<申请（专利权）人>=长春市泰发实业（集团）有限责任公司

<发明（设计）人>=郭大伟

<申请日>=2002.05.10

<地址>=130500吉林省九台市春阳乡泰发实业（集团）有限责任公司

<摘要>=一种强化乳胶漆，属于涂料技术领域，是由白乳

胶、立德粉、轻质碳酸钙、聚乙烯醇、碳化硅、粘粉制成的，

本发明既具有很高的强度，又具有一定的韧性，长期使用不会

产生暴裂现象。

<REC>

<申请号>=CN91104915.0

<名称>=擦洗软垫

<申请（专利权）人>=吉济产品有限公司

<发明（设计）人>=H·马特斯基

<申请日>=1991.07.16

<地址>=多米尼加共和国圣佩德罗德马科里斯

<摘要>=一种适用于铝或类似表面清洗的开放式低密度

磨蚀物品，包括许多交错无规延伸柔软、耐久、不易磨

损、有弹性的有机纤维的极高度开放式无纺三维网状

形式，所述网状纤维牢固粘着地在其彼此交叉和接触

的点上接合在一起，在整个所述网层内形成一种三维

整体结构，而且磨料颗粒分布于所述网层内部并由一

种相当硬的粘合剂牢固接合到该网状纤维上，其中所

述磨料是由从下列一组量度中选择的任何一种硬度

量度定义的：a)Mho′s硬度4.5～6.3，b)洛氏B硬度

60～85，c)布氏硬度95～142，d)knoop硬度120～

180。

<REC>

<申请号>=CN00114401.4

<名称>=一种泡沫剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=顾业明

<发明（设计）人>=顾业明

<申请日>=2000.03.07

<地址>=435000湖北省黄石市建村8－26号(建工集团院内)

<摘要>=本发明公开了一种泡沫剂及其制备方法,其主要

组成及含量为(重量百分比):骨胶1.55－1.65%,松香3.6－3.8%,

烧碱0.5－0.65%,三乙醇胺0.2－0.22%及水等,本发明产品质量

稳定,成型后墙体抗压强度高(>5.0MPa),制作方便,工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN98113956.6

<名称>=离心法制备角膜胶原膜

<申请（专利权）人>=王滨生

<发明（设计）人>=王滨生;赵世红;李民;杨英姿;韩晓梅;陆义成;王雅

<申请日>=1998.04.29

<地址>=150086黑龙江省哈尔滨市医科大学附属第二医院眼科

<摘要>=一种离心法制备角膜胶原膜,由胶原样品、模具的

制出,其特点是将胶原样品与成膜材料聚乙烯醇混合后置入模

具上端的凹型球面内,模具与转数为200—800转/分钟的旋转装

置的轴的上方垂直固定联接,并且使模具轴与旋转装置的轴在

同一轴线上,其装置置入温度在30℃的恒温箱内干燥,工作1.3

—2小时后,离心、干燥成透明、中央薄、周边厚的角膜胶原膜,

配戴此膜可减少角膜乏氧机会和角膜刺激症状,有利患者使

用。

<REC>

<申请号>=CN00132064.5

<名称>=一种褐煤的综合利用方法

<申请（专利权）人>=云南云大应用化学开发研究所

<发明（设计）人>=郑向东

<申请日>=2000.12.06

<地址>=650091云南省昆明市翠湖北路52号云南大学

<摘要>=本发明公开了一种褐煤的综合利用方法。该法包

括将含腐植酸>40%的褐煤和43%的浓硝酸,98%的高锰酸钾和

水溶液进行深度氧化反应。反应完的固体用热水浸提,浸提液中

加入金属氧化物或矿渣,加热溶解,络合,过滤残渣后,加入氢氧

化铵,中和至pH值为4～6,浓缩干燥,即得到黄腐酸;过滤得到的

固体残渣含有黑腐酸、棕腐酸,加入尿素络合,制得腐植酸脲络

合物。在腐植酸脲络合物中,再加入聚乙烯醇和甲醛,制得腐植

酸脲聚合物。

<REC>

<申请号>=CN02109653.8

<名称>=强力白乳胶

<申请（专利权）人>=长春市泰发实业（集团）有限责任公司

<发明（设计）人>=郭大伟

<申请日>=2002.05.10

<地址>=130500吉林省九台市春阳乡泰发实业（集团）有限责任公司

<摘要>=一种强力白乳胶，是由聚乙烯醇、氢氧化钠、淀

粉、盐酸、甲醛、尿素、水组成的，抗冻性好，不易沉淀，不

分层，耐水性能好，粘度高；以水为介质，不含有机溶剂，不

燃，无刺激性臭味；设备投资小、工艺简单、产品成本低。

<REC>

<申请号>=CN97121041.1

<名称>=一种铸造制芯用粘结剂

<申请（专利权）人>=高瑞安

<发明（设计）人>=高瑞安;刘保训

<申请日>=1997.11.30

<地址>=262600山东省临朐县技术监督局

<摘要>=本发明公开了一种铸造制芯用粘结剂,主要含有

石油渣油或沥青,植物油残渣,水,油或碱。本发明无毒、无

污染,无刺激性气味,原料充足,成本低,对砂种适应性强,用

其制备的砂芯,其干、湿强度好,蠕变性小,透气性好,从而可

提高铸件质量。

<REC>

<申请号>=CN200410084285.8

<名称>=纳米铁的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;何林锋

<申请日>=2004.11.18

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种铁超微粒子的制备方法，属于辐

射化学制造纳米材料工艺技术领域。本发明的方法，制备纳米

材料，以硫酸铁为原料，氨水为沉淀剂，得氢氧化铁胶体溶液，

利用辐射化学原理，以异丙醇作为水溶液中自由基清除剂，采

用亲水性表面活性剂聚乙烯醇来控制晶核的生长速度和颗粒

尺寸，利用工业电子加速器产生电子束，使发生辐射化学反应，

经辐照后的溶液生成纳米四氧化三铁，再经高纯氢气还原，得

纳米铁粉末。本发明方法的优点是：工艺过程简单，生产周期

短，无污染，并且制备所得的纳米钴颗粒粒径大小均匀，分散

性好。本发明方法制得的纳米铁具有较高的饱和磁化强度和矫

顽力，可以用于高密度磁记录材料。

<REC>

<申请号>=CN03125380.6

<名称>=β－胡萝卜素咀嚼片

<申请（专利权）人>=江西山高制药有限公司

<发明（设计）人>=郑国高;万小华;傅松山

<申请日>=2003.09.02

<地址>=344300江西省乐安县县城尧家山路180号

<摘要>=一种β－胡萝卜素咀嚼片，其组分及重量配比

为：10％β－胡萝卜素微囊粉150g、甘露醇206g、糖粉344g、

可溶性淀粉120g、滑石粉15g、硬脂酸镁10g、2.5％聚乙烯醇

－乙醇溶液50g。β－胡萝卜素咀嚼片经过两次包覆，稳定性

能好，并可通过舌下粘膜及胃肠消化道二条途径进入体循环并

吸收，从而保障本品达到较理想的服用效果。

<REC>

<申请号>=CN93121416.5

<名称>=玻璃彩画工艺

<申请（专利权）人>=黄立明

<发明（设计）人>=黄立明

<申请日>=1993.12.27

<地址>=211500江苏省南京市六合县前街44号

<摘要>=本发明涉及一种在玻璃上作画的工艺，它在暗室

内用透明感光胶均匀涂在玻璃一面上，然后烘干，将

要作的画制成阴片，该阴片与玻璃带感光胶的一面贴

合压紧，然后曝光5—10分钟，曝光后的玻璃揭去阴

片，洗去没有曝光的感光胶，再烘干使保留下的感光

胶老化为止，制得玻璃画半成品，最后用水溶性颜料

在保留下的透明感光胶部位任意着色，就得到本发明

的玻璃彩画。

<REC>

<申请号>=CN200410061279.0

<名称>=可降解卫生巾的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉真利达科技有限公司

<发明（设计）人>=邵建人

<申请日>=2004.12.07

<地址>=430061湖北省武汉市武昌区中华路常平仓10号3楼

<摘要>=本发明公开了一种可降解卫生巾的制备方法，涉

及一种卫生巾的制备方法，具体地说，涉及一种可降解的超吸

水材料。本发明有下列步骤：①取超强吸水剂10－40％、再湿

性胶粘剂2－12％、成型材料50－80％通过发泡工艺和造纸工

艺制成可降解超强吸水材料——超强吸水纸；②根据日用型、

夜用型卫生巾的不同技术要求，将上述的超强吸水纸叠加1－3

层，再用水溶性压敏胶滚涂后，贴上隔离纸即为本可降解卫生

巾。本卫生巾具有超强吸水能力，又是水溶性的，从而解决了

卫生巾带来的白色污染；生产方法简单；由于涉及面大，有利

于国计民生，因此有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03126101.9

<名称>=抽油烟机油污防护剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=郑州大学

<发明（设计）人>=翟广玉

<申请日>=2003.04.01

<地址>=450052河南省郑州市大学路75号

<摘要>=本发明提供的抽油烟机油污防护剂是以聚乙烯

醇，乙烯—聚醋酸乙烯酯，有机硅乳液为主要成膜物质，以重

铬酸钾为改性剂，以聚乙二醇为成膜助剂组成的。同时提供了

本发明的制备方法。当把本防护剂喷涂在抽油烟机上时，可以

形成一种致密的透明薄膜，它的附着力好，不怕潮湿，不怕水

蒸气的侵蚀；在干燥时不龟裂，不翘皮，在湿度大时不溶涨，

防油污效果好，且易清洗，使用方便。本发明制造方法简单，

成本低，无污染。特别适合推广使用。

<REC>

<申请号>=CN94118339.4

<名称>=巴布剂的制备工艺及其产品

<申请（专利权）人>=沈阳市科进工程技术有限公司

<发明（设计）人>=姜伟

<申请日>=1994.11.23

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区文化路41号

<摘要>=本发明公开一种巴布剂的制备工艺及其产品，包

括中药的配量配比及精确的制备工艺，选择一种合适

的添加方法制备一种将药物溶解成混合于天然与合

成水溶性高分子材料基质中，并摊涂于裱背材料上，

供贴敷于皮肤的外用贴膏剂。辅料剂量的选取如下：

明胶3550g、聚丙烯酸钠1420g、聚乙烯醇1242g、高

岭土4260g、甘油7810g、羧甲基纤维素钠710g、蓖麻

油532g、吐温80，355g、氧化锌71g、水15500g。该

产品对皮肤粘着性好，能较好地适应患部的活动；从

皮肤剥下时，干净利落无残留，无痛感；在温度、湿度

变化的贮藏条件下，软硬度适宜，不变质，稳定性高，

与各种药物相溶性好，应用面广。

<REC>

<申请号>=CN02159749.9

<名称>=淀粉膨化包装材料及其应用

<申请（专利权）人>=北京中宣绿环科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李建忠;贾维民;武志国;黄秀娟

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100054北京市宣武区右安门内西街1号

<摘要>=本发明涉及一种淀粉膨化包装材料及其应用，该

淀粉膨化包装材料是由淀粉和聚乙烯醇按重量比混合经挤压

机膨化而成的，得到的产品具有适中的硬度、恰当的弹性和柔

软的表面用来做减震包装材料，具有环保无污染，成本低廉，

可再生等优点。

<REC>

<申请号>=CN94112013.9

<名称>=彩色可塑性组成物

<申请（专利权）人>=毛永根

<发明（设计）人>=毛永根

<申请日>=1994.01.17

<地址>=200040上海市镇宁路432弄3号

<摘要>=一种彩色可塑性组成物，主要成分为：水溶性聚

合物，选自包含聚乙二醇、聚丙二醇、聚乙烯醇、及其

混合物；水溶性食用色素；凝聚剂，选自包含多磷酸

盐、焦磷酸盐、偏硅酸盐、安息香酸盐、及其混合物，并

与丙二醇、甘油等多元醇调配成水溶性凝聚剂溶液使

用；填充剂，选自包含钡、钙、钛、硅、镁等金属氧化物，

或白土等粉末型固态填充剂，或白腊油、矿物油、食用

植物油等液态油性填充剂。

<REC>

<申请号>=CN95106666.8

<名称>=常温钢铁发黑剂

<申请（专利权）人>=刘庆需;海南宏安企业有限公司

<发明（设计）人>=刘庆需

<申请日>=1995.06.20

<地址>=山西省长治市惠丰中学

<摘要>=本发明属于金属表面处理领域，涉及一种对黑色

金属表面保护与精饰处理方面的常温钢铁发黑剂。一种常温钢

铁发黑剂其主要成分是由，磷酸、一磷酸、二氢钾、硫酸铜、

二氧化硒、EDTA、柠檬酸钠、聚乙烯醇组成，利用CuSO<SUB>4</SUB>

-H<SUB>2</SUB>SeO<SUB>2</SUB>体系，在一定酸度条件下于钢铁表面进行复杂的氧

化还原反应和缓慢连续的沉淀反应。

<REC>

<申请号>=CN99123724.2

<名称>=一种水溶性透气型厚质珠光玉瓷漆

<申请（专利权）人>=李恒生

<发明（设计）人>=李恒生

<申请日>=1999.11.17

<地址>=272600山东省梁山县舍城路43号磷化总厂

<摘要>=一种水溶性透气型厚质珠光玉瓷漆,由聚乙烯

醇、水、氢氧化钙、重钙、轻质碳酸钙、添加剂、群青、增白

剂、胶联剂等组成,其制造方法为将水加热后加聚乙烯醇,再加

热搅拌保持后加添加剂,搅拌,降温制成胶液,用定量水浸泡氢氧

化钙制膏,将胶液加入膏中搅拌,加轻质碳酸钙搅拌后加群青、

增白剂、搅拌溶液、加胶联剂、取样试刮、包装、熟化、使用。

本发明由于平整光滑、手感好、易施工、耐水阻燃、无毒无味、

寿命长、强度高,因此很适合建筑墙面涂料,内外墙面的装修装

饰。

<REC>

<申请号>=CN03128043.9

<名称>=木材用天然无毒胶粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=郑正炯;陈彩良

<发明（设计）人>=陈彩良;郑正炯

<申请日>=2003.05.27

<地址>=430072湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学生物工程研究中心

<摘要>=本发明涉及一种木材用天然无毒胶粘剂的制配

方法，属于化学技术领域。由主料、增强剂聚乙烯醇、稳定剂

聚丙烯酸纳溶液，各种助剂和水等组成；主料以玉米或木薯淀

粉为原料，加入足量水和各种相关助剂经乳化、氧化醚化、酯

化和交联等反应制成，增强剂水溶液中先后加入相关助剂，经

耐水改性和抗凝改性、聚合成乳液，再加入稳定剂生成改性增

强剂。本发明具有构思新颖，工艺规范、操作简便、设备易得、

无环境污染、易于形成工业化生产等特点；其制成胶粘剂具有

无毒无刺激性异味，耐水性好、干燥速度快、胶接强度高、稳

定性好、价格低廉等优点。本发明生产的胶粘剂可广泛地用于

建材、房屋装修和家庭装饰等领域。

<REC>

<申请号>=CN96118922.3

<名称>=大流量滤尘杀菌空气过滤膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=天津轻工业学院

<发明（设计）人>=陈玉放;谢来苏

<申请日>=1996.12.24

<地址>=300222天津市大沽南路1038号

<摘要>=本发明涉及净化空气的滤膜及其制造方法，由天

然植物纤维、聚乙烯醇缩醛纤维、自沾性纤维无纺布或者是天

然植物纤维和聚乙烯缩醛纤维、自沾性纤维的混抄的无纺布作

为基材浸入处理液，其中重量份数配比为聚多醇8-20，或/和

聚丙烯酸钠10-30，甘油20-120，C<SUB>12</SUB>-C<SUB>18</SUB>烷甲苄基卤化铵

0.05-3，水800-4000，薄荷0-3，浸渍时间0.5-2小时，并

在20-60℃温度下干燥1-4小时。本发明制作工艺简单，

成本低廉，应用广泛，安全可靠，实用性强，可以最大限度地满足

大空气流量条件下显著提高滤膜的空气过滤能力要求，能满足

过滤尘埃颗粒、捕杀浮游致病菌粒子等有形污染物，可达到净

化空气的目的。

<REC>

<申请号>=CN00126512.1

<名称>=三七早晚霜

<申请（专利权）人>=文山七星有限责任公司;文山金七地营销有限责任公司

<发明（设计）人>=王萍

<申请日>=2000.09.08

<地址>=663000云南省文山县城下沙坝一巷3号

<摘要>=三七早晚霜,由三七早霜、三七粉底霜、三七晚霜

组成,三七早霜由滑石粉、高岭土、聚乙烯醇、丙三醇、丙二醇、

EDTA、三七皂甙、青花香精、蒸馏水组成,三七粉底霜由水貂

油、单硬脂酸甘油脂、鲸醇、聚乙二醇、EDTA、青花香精、

三七皂甙、蒸馏水组成,三七晚霜由蜂蜡、精制地蜡、凡士林、

羊毛脂、橄榄油、聚氧乙烯山梨糖醇酐油酸脂、青花香精、三

七皂甙、杏仁皂甙、半夏皂甙、蒸馏水组成,具润肤、嫩肤、美

白、预防皮肤衰老、增强皮肤弹性之功效,为绿色美容护肤品。

<REC>

<申请号>=CN99126661.7

<名称>=一种延迟种子发芽的包衣材料及制备包衣种子的方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石油化工集团公司北京化工研究院

<发明（设计）人>=金茂筑;王毅;刘艳霞;张立伟;庄永炯;成多

<申请日>=1999.12.23

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种延迟种子发芽的种子包衣材料

及制备包衣种子的方法。本发明的种子包衣材料包括基础材料

和助剂。用本发明的包衣材料,在常温下采用摇丸机对种子进行

单层或者多层涂敷加工即可。按照本发明的包衣材料及制备方

法涂敷的单层膜或者多层膜固化后,可在一定时间内阻挡外界

水分进入种子、达到延迟种子发芽的目的。本发明对种子的种

类和大小无特殊要求,对玉米、棉花、花生、大豆等种子的延迟

发芽效果尤为显著。

<REC>

<申请号>=CN00129527.6

<名称>=一种用于炼铁的混合型料球

<申请（专利权）人>=吕勇

<发明（设计）人>=吕勇

<申请日>=2000.09.30

<地址>=030600山西省晋中市第二线材厂生产科李润梅收

<摘要>=本发明公开了一种用于炼铁的混合型料球,包括

有下述重量份比的组分,肥煤20—35份,瘦煤60—75份,精矿粉

60—70份,生石灰25—35份,浓度为0.5～1%的聚乙烯醇溶液12

－20份,本发明可直接用于炼铁,可大幅度提高金属转化速度,

节省35—40%的原料成本。

<REC>

<申请号>=CN02803793.6

<名称>=质子导体薄膜及其制备方法以及装备有质子导体薄膜的燃料电池及其制备方法

<申请（专利权）人>=索尼公司

<发明（设计）人>=植竹犹基

<申请日>=2002.01.16

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种用于燃料电池的质子导体薄膜，包括质子导

体和作为质子导体粘合剂的聚乙烯醇。该质子导体薄膜通过电

极反应可以产生高输出功率，同时具有良好的拦截氢气的能

力。

<REC>

<申请号>=CN03145177.2

<名称>=治疗急性、亚急性皮炎的黄柏－9味喷雾剂及气雾剂

<申请（专利权）人>=内蒙古医学院

<发明（设计）人>=乌日娜

<申请日>=2003.07.01

<地址>=010050内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街1号内蒙古医学院一附院皮肤科

<摘要>=一种治疗急性、亚急性皮炎的黄柏－9味喷雾剂

及气雾剂，涉及一种治疗皮肤病的外用蒙药。本剂由黄柏皮、

蒺藜、栀子、红花、荜拨、黑云香、牛胆膏粉、甘草及香墨经

提取其中之有效成份制成；提取有效成份是通过水浸煮提取和

酒精浸煮提取，并收集其初挥发物的方法；然后将水浸煮提取

和酒精浸煮提取液合并，浓缩，再加入初挥发物和浓度10％的

聚乙烯醇水溶液搅拌均匀，装入气雾剂或喷雾剂包装。本剂适

用于人体的急性、亚急性等接触性皮炎、带状疱疹、单纯性疱

疹、荨麻疹、生殖器疱疹、固定性药疹等渗出性、水肿性、瘙

痒性皮肤病。用量每日喷3－5次，1－2周为一个疗程。通过

临床试验，其有效率为100％。

<REC>

<申请号>=CN200710038793.6

<名称>=纳米硫化铅的电子束辐照合成方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=赵兵;吴明红;张海娇;施文彦;王昊博;焦正

<申请日>=2007.03.29

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种纳米硫化铅的电子束辐照合成方法，属纳米无机化合物半导体材料制造工艺技术领域。本发明方法的工艺过程如下：首先称取一定量的六水合醋酸铅和硫代乙酰胺，各自配制成水溶液，其浓度比为使其中的铅离子浓度与硫原子浓度的比例为1∶1～1∶4；在硫代乙酰胺溶液中加入适量醋酸调节其pH值至2～4；醋酸铅溶液中加入少量表面活性剂聚乙烯醇，然后超声振荡，混合均匀，制成无色透明溶胶；随后将溶胶与上述的硫代乙酰胺溶液混合；将该混合液置于密闭容器中，并将其放置于2.5MeV、40mA的电子加速器产生的电子束辐照下进行辐照处理，其辐照剂量为25～40Mrad；然后将反应生成物清洗，并用高速离心机离心分离，然后干燥，最终得到黑色纳米硫化铅颗粒。

<REC>

<申请号>=CN98100014.2

<名称>=免水护肤净手液及其制造工艺

<申请（专利权）人>=隋敬达

<发明（设计）人>=隋敬达

<申请日>=1998.01.12

<地址>=130061吉林省长春市朝阳区崇智路23号崇智路小学

<摘要>=本发明公开了一种免水护肤净手液及其制造工

艺,产品的原料包括乳化吸附剂,消毒剂和护肤剂,生产过程无污

染,工艺流程为釜中加入蒸馏水,加入硼酸使温度升温至60℃并

搅拌,依次加入吐温－20、液体石蜡、丙三醇、搅拌乳化,温控

在80—95℃范围内加入聚乙烯醇,搅拌、稠化、降温至40℃,

加入乙醇和香料,搅拌均匀即为成品,该成品制作简单,成本低,

使用时免用水,只将净手液少许涂于手上,约凉2—3秒、两手轻

搓污垢自行脱落不必借助任何物品再擦,其实用性广,具有广阔

开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN93104015.9

<名称>=具有用电子照相术制造的荧光屏的阴极射线管

<申请（专利权）人>=RCA汤姆森许可公司

<发明（设计）人>=帕比特拉·达塔;罗纳德·诺曼·弗里尔;罗伯特·保罗·汤普森

<申请日>=1989.12.20

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种阴极射线管，包括一用电子照相术制造出来

的发光显示屏，该显示屏包括一层能发射出可见光谱

的特定部分的干荧光粉粒子层，其特征在于，所述干

荧光粉粒子涂敷有选自由下列物质组成的原料群的

起表面电荷控制作用的聚合物材料：明胶、聚(乙基另一类噁

唑啉)，聚酰胺、聚乙烯基吡啶、聚丁基甲基丙烯酸甲

酯、聚乙烯醇、聚异丁基丙烯甲酸酯、聚三氟乙基丙烯

酸甲酯和硝化纤维。

<REC>

<申请号>=CN93112017.9

<名称>=具防水性能的建筑内墙涂料(腻子)及制备方法

<申请（专利权）人>=付有为

<发明（设计）人>=付有为

<申请日>=1993.06.18

<地址>=123000辽宁省阜新市137信箱

<摘要>=本发明涉及一种建筑内墙涂料及制取方法，本涂

料由甲乙两组组料组成，其甲料为含聚乙烯醇的高聚

物，(PVAC、PVA)、尿素和水按比例混合成胶体液，

乙料为碳酸钙和氧化钙组成的粉状物，将以上两种组

料按比例100∶40～150混合即为所制取的涂料(腻

子)，本涂料优点：原料来源广泛，制作容易，其最大特

点是本涂料可在潮湿的墙面上使用，稠度可调，可用

各种方法施工使用。

<REC>

<申请号>=CN200580016452.8

<名称>=以聚乙烯醇和聚乙烯醇共聚物为基础的新型水凝胶

<申请（专利权）人>=赛拉尼斯控股股份有限公司;

<发明（设计）人>=约尔格·舒尔特;蒂姆·迪克纳;莫尼卡·布鲁克曼;约尔格·舒特克;乌韦·布兰克

<申请日>=2005.04.22

<地址>=德国克龙贝格

<摘要>=本发明涉及含具有特殊几何结构的聚乙烯醇和/或聚乙烯醇共聚物的水凝胶，制造水凝胶的工艺方法和水凝胶在生物医药和药剂领域中作为材料的应用，用于制造接触镜片、控制活性物的释放和作为包涵固定化生物催化剂的载体材料、作为钻孔液的添加物、作为采油的置换剂、作为水泥的助剂和作为高粘度液体的添加剂，例如用于改善石油的流动性能和快速输送以及作为化妆品的组分。

<REC>

<申请号>=CN01103571.4

<名称>=水性防水涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=谢明义

<发明（设计）人>=谢明义

<申请日>=2001.02.28

<地址>=830001新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市团结路500号

<摘要>=本发明涉及一种建筑物防水用的水性防水涂料

及其制备方法,它是由含有下述成份的原料经溶解、混合、交联

后制成的:聚乙烯醇、丙烯酸、三聚氰胺、乙醛、磷酸、丙三醇、

乙二醇、过硫酸铵、十八烷基三甲基氯化铵、氢氧化钠、快－

T、硅油、硅酸钠和水。由于本发明所用的原料均为国产工业

级化工原料,从而在保留水性防水涂料无毒、弹性好、粘结力

强、强度高等优良特性的基础上降低了产品的制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200410094898.X

<名称>=印楝素与春雷霉素混配微胶囊剂

<申请（专利权）人>=华南农业大学

<发明（设计）人>=徐汉虹;田永清

<申请日>=2004.11.22

<地址>=510642广东省广州市天河区五山华南农业大学

<摘要>=本发明涉及农药混配技术。以印楝素与春雷霉素

为主要原料混配成微胶囊剂，提高了防治效果，对人畜和生态

环境安全，是一种适于推广使用的混配杀菌剂。

<REC>

<申请号>=CN94113142.4

<名称>=彩色闪光涂料

<申请（专利权）人>=湘潭市高新化工研究中心

<发明（设计）人>=陈建设;黎光海;田兵阳;陈存云

<申请日>=1994.11.23

<地址>=411100湖南省湘潭市广云路雨建大楼

<摘要>=一种彩色闪光涂料，其基本原料是闪光片、乙烯

醋酸乙烯乳液、聚醋酸乙烯乳液、磷酸三丁酯、磷酸三

丁醇、丙苯乳液、聚乙烯醇胶水、甲基硅油。具有原料

来源广泛、价格低，制造工艺简单，使用方便安全，饰

面五光十色，格调高雅，富有美感，饰面耐污耐洗，抗

老化性好。可喷涂饰于木板、纸板或墙面上，更适合

用作内墙装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN200610039531.7

<名称>=一种提高浆膜力学性能的淀粉－g－PVA接枝淀粉浆料的制备方法和应用

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=祝志峰

<申请日>=2006.04.04

<地址>=214122江苏省无锡市蠡湖大道1800号

<摘要>=一种提高浆膜力学性能的淀粉－g－PVA接枝淀

粉浆料的制备方法和应用，属于纺织经纱上浆使用的变性淀粉

浆料技术领域。本发明通过接枝共聚合反应和随后进行的水解

反应，在淀粉大分子上引入聚乙烯醇接枝支链，制成淀粉－g

－PVA接枝变性淀粉浆料组分，再将该组分与淀粉和PVA浆

料组分按一定比例共混后使用。本发明的优点是能够解决混合

浆液的分层问题，克服因淀粉与PVA之间混溶性差所产生的

上浆不匀和浆斑疵点等缺陷，提高淀粉与PVA共混浆膜的力

学性能，有利于降低织造断头率，提高织造效率。

<REC>

<申请号>=CN87103740

<名称>=丝网印刷制版感光胶

<申请（专利权）人>=天津市印刷技术研究所

<发明（设计）人>=戴佩锦

<申请日>=1987.05.30

<地址>=天津市红桥区估衣街189号

<摘要>=单液型丝网印刷制版感光胶系一种丝网印刷制

版用水显影感光材料它系用两种聚合物作为胶接剂，

采用带有一个或两个不饱和双链并可进行光聚合的

化合物作为交联剂，采用卤化铵作为交联促进剂，以

安息香醚类化合物或核黄素作为光聚合引发剂，感光

胶中加有抗氧剂和阻聚剂及光感染料作为曝光指示

剂，它具有稳定性好，贮存时间长，成膜强度大，耐印

率高，制版精度、分辨率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN93111197.8

<名称>=防水涂料

<申请（专利权）人>=大连市风彩涂料厂

<发明（设计）人>=刘仁义

<申请日>=1993.05.31

<地址>=116012辽宁省大连市西岗区黄河路78号

<摘要>=一种防水涂料，是由苯丙乳液、石粉、钛白粉、聚

乙烯醇、水等构成。这一涂料可用于建筑物的外墙和

厨房、浴池内墙，其粘接强度好，硬度高，防水、防蒸汽

性能优异。

<REC>

<申请号>=CN01123570.5

<名称>=菱镁复合大棚骨架配方及加工工艺

<申请（专利权）人>=徐灿

<发明（设计）人>=徐灿

<申请日>=2001.08.02

<地址>=242400安徽省南陵县市桥路电信局

<摘要>=在农业生产中，菱镁复合大棚骨架已被广泛使

用，但菱镁制品吸湿性一直是困扰复合大棚骨架推广的主要问

题之一，本发明的特征在于原料成本低、配方简单、加工容易、

强度高且对人体无害。本发明主要由氧化镁、六水合氯化镁、

硫酸盐等原料构成。

<REC>

<申请号>=CN97119932.9

<名称>=乳胶漆

<申请（专利权）人>=杨光忠

<发明（设计）人>=杨光忠

<申请日>=1997.10.28

<地址>=300452天津市塘沽区东沽石油新村

<摘要>=本发明提供一种乳胶漆,它由下列组分组成,聚乙

烯醇,水,轻质碳酸钙,硅灰石粉,立德粉,苯丙乳液,硼砂,明矾,六

偏磷酸钠。本发明经试验得出,即有强度又有韧性,故砂纸打磨

不易脱粉,长期使用不会产生暴裂现象,又由于该涂料密度高故

抗污性较好。

<REC>

<申请号>=CN96196286.0

<名称>=制备可降解薄壁模塑物的方法

<申请（专利权）人>=弗朗兹哈斯华夫饼干机械工业股份公司

<发明（设计）人>=R·L·索格伦;小J·W·劳顿;K·蒂芬巴赫

<申请日>=1996.06.14

<地址>=奥地利维恩

<摘要>=制备可降解薄壁模塑物的方法,例如杯、盘、快餐

包装、托盘、平板等,包括将以淀粉为主的烘烧物料涂覆到一个

多部件、优选两部件的模型的下面的部件上,烘透并调节到湿含

量为6%(重量)至22%(重量),其中烘烤物料除了水和淀粉或淀

粉混合物和/或面粉或面粉混合物和/或淀粉衍生物之外,还含有

一种无油、脂的离型剂和任选的其它添加物,提出在烘烤混合物

中掺入基于淀粉产物0.5—40%(重量)的聚乙烯醇,其中聚乙烯

醇的聚合度大于1000,优选大于1600,特别是大于2000,水含量

为淀粉产物的100—360%(重量)。聚乙烯醇既可以是干燥形式,

也可以以含水溶液形式添加。

<REC>

<申请号>=CN03141837.6

<名称>=胃漂浮型脉冲释放片

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第二军医大学

<发明（设计）人>=邹豪;卢文芸;蒋雪涛;高申

<申请日>=2003.07.25

<地址>=200433上海市杨浦区翔殷路800号

<摘要>=本发明涉及医药技术领域，是一种可在胃液中漂

浮并定时释放药物活性成分的胃漂浮型脉冲释放片。其由片芯

和外包衣组成，还可设漂浮层，药物在片芯内。外包衣由亲水

性轻质材料和疏水性轻质材料按一定比例混合后将片芯置于

其中，在一定的压片力下压成适当硬度的片剂，使得片剂的整

体密度小于1，因此能漂浮于胃液中而不易进入肠道，尤其是

设有漂浮层的片剂；又因亲水性材料接触胃液后渐渐溶解能使

外包衣变得透水，疏水性材料能使外包衣透水速率减缓，因此

采用亲水性和疏水性材料的不同配比，来调控外包衣的透水速

率，亦即调控片剂在体内的释药时间。本发明可将各种口服药

物制备成相应时滞的胃漂浮型脉冲释放片，形成了按照生理和

治疗需要定时定量释药的新型脉冲给药系统。

<REC>

<申请号>=CN01129834.0

<名称>=水处理弹性亲水性塑料填料制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=汪晓军;胡勇有;唐一

<申请日>=2001.10.31

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是水处理弹性亲水性塑料填料制备方法,

属高分子材料合金加工制备技术。它是在塑料中混入水溶性高

分子材料,改善材料表面亲水性能,制造具有亲水性表面的塑料

材料用于制作水处理弹性填料,具体制备方法:(1)按一定百分比

称取常用塑料颗粒PP、PE、PVC或它们的混合物,水溶性高分

子材料粉末——聚乙烯醇,聚丙烯酰胺或它们的混合物;无机粉

末——石粉,二氧化钛粉末,二氧化硅粉末等,并在混合器中混

匀;(2)把上述混合物在注塑机中制成颗粒;(3)用上述制作的颗

粒料,在注塑机中,按填料不同规格要求,注塑成所需的有亲水表

面的水和废水处理用填料。本发明方法简单、易生产制作,产品

表面粗糙有利于微生物挂膜,能改善填料表面亲水性能,可大大

提高水处理系统中微生物挂膜速度和强度,便于生物膜法水处

理系统的启动调试,提高处理可靠性。

<REC>

<申请号>=CN02141756.3

<名称>=淀粉基三元体系完全生物降解膜及吹塑成膜方法

<申请（专利权）人>=兰州凯翔科技有限公司

<发明（设计）人>=胡靖;丁彦;冯铮;岳建雄;李庆霖

<申请日>=2002.08.26

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区张苏滩575号兰州高新技术开发区创业中心

<摘要>=本发明公开了一类可完全生物降解的膜及用普

通吹塑机吹塑成膜的方法。本发明使用可完全生物降解组份淀

粉－聚乙烯醇－聚脂肪族二元羧酸二元醇酯(如马来酸酐或己

二酸与乙二酸缩聚的酯)或EAA等三元体系，辅以极富特点的

含DH－NN’双键脂肪酰胺相容剂及甘油和耐寒剂的三元复合

增塑剂体系以及补强剂，改性剂经共混反应，造粒后吹塑成膜，

具有普通聚乙烯膜的机械性能，耐温性，耐候性及耐水性，在

半年时间可经微生物作用完全降解，其使用范围接近聚乙烯

膜，可用作可降解的包装材料(购物袋、垃圾袋及其它包装或铺

垫用膜)及地膜。

<REC>

<申请号>=CN02132834.X

<名称>=一种环保型水性乳液及制备方法

<申请（专利权）人>=王洪艳

<发明（设计）人>=王洪艳;盛野;李俊峰

<申请日>=2002.08.28

<地址>=130026吉林省长春市吉林大学朝阳校区化学学院

<摘要>=本发明公开一种环保型水性乳液，由以下物质制

成的乳液：聚乙烯醇、水、聚苯乙烯泡沫、乙酸乙酯、离子型

乳化剂、非离子型乳化剂。通过油相、水相处理和水油混合搅

拌制成水性乳液，该乳液不含甲醛、苯等有害物质，无毒并具

有一定的耐水性。可以将它直接用于木材的粘接，也可加入填

料、助剂等制成水性内墙涂料。用于粘接木材在水中浸泡半个

月不开裂，粘接强度大于300kp。制成的涂料用水浸泡48h，

无脱落、起泡和皱皮，耐擦洗性达400次以上。不但弥补了聚

乙烯醇类涂料耐水性差的缺陷，而且解决了废泡沫所带来的白

色污染问题。

<REC>

<申请号>=CN200510100689.6

<名称>=夜明装饰涂料

<申请（专利权）人>=吴志峰

<发明（设计）人>=吴志峰

<申请日>=2005.10.31

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南约第六住宅区128号

<摘要>=本发明提供的是一种夜明装饰涂料，主要由：氯

偏乳液、聚乙烯醇胶水、滑石粉、轻质碳酸钙、太白粉、立德

粉、瓷土粉、磷酸三丁酯、长余浑粉等所构成，具有耐磨、耐

热、遮盖力强，不变色、无射线毒害等特点，并具有一定夜明

效果，适于内、外墙壁涂饰及作隐形壁画使用。

<REC>

<申请号>=CN95119529.8

<名称>=木材胶粘剂

<申请（专利权）人>=北京市木材工业研究所

<发明（设计）人>=谭德智;杨先英

<申请日>=1995.12.21

<地址>=100075北京市永外大红门西路4号

<摘要>=本发明公开了一种制备以溶液状脲醛树脂为基

料的木材胶粘剂的方法。采用本发明的原料配方比和生产工艺，

可使胶粘剂的生产工艺流程从原料加入到反应釜中开始到放

胶，整个生产工艺流程中的反应周期为230-240分钟，与现有

生产工艺流程中的反应周期相比，缩短了120-140分钟，生产

效率有显著的提高。按本发明的方法制备的胶粘剂，其胶合强

度为8.19牛顿/毫米<SUP>2</SUP>，水混和性为3.5倍。用该胶所制的刨花

板，其吸水厚度膨胀率为2.72％，静曲强度为14.58牛顿/毫米<SUP>2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN02131281.8

<名称>=镇痛中药金铃子的巴布剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=贾伟;高文远;崔乃强;薛京;王涛

<申请日>=2002.09.24

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种镇痛中药金铃子的巴布剂及

其制备方法，所述的巴布剂支持层、基质层和背衬层构成，其

特征在于：基质层是由主药与粘着剂、保湿剂、赋形剂、填充

剂和透皮促进剂组成的均匀膏状物，所述主药是为川楝子和延

胡索的水、醇提取物或它们的生粉或生粉与提取物的混合物。

所述的制备方法是将上述各组分制成三种不同的溶液，然后再

将三种溶液按一定的顺序混合均匀。本发明的优点在于，基质

载药量大，适合制成中药巴布剂，透皮吸收效果好，使用方便，

贴敷舒适，对皮肤刺激性小，生产过程中无三废。本发明可应

用于气滞诸痛，如肝炎、胆囊炎、胆石症、胃肠炎、溃疡病、

月经不调等所出现的肝区和上下腹疼痛。

<REC>

<申请号>=CN200310122179.X

<名称>=镇痛中药金铃子的巴布剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=贾伟;高文远;崔乃强;薛京;王涛

<申请日>=2003.12.30

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种镇痛中药金铃子的巴布剂及

其制备方法，所述的巴布剂支持层、基质层和背衬层构成，其

特征在于：基质层是由主药与粘着剂、保湿剂、赋形剂、填充

剂和透皮促进剂组成的均匀膏状物，所述主药是为川楝子和延

胡索的水、醇提取物或它们的生粉或生粉与提取物的混合物。

所述的制备方法是将上述各组分制成三种不同的溶液，然后再

将三种溶液按一定的顺序混合均匀。本发明的优点在于，基质

载药量大，适合制成中药巴布剂，透皮吸收效果好，使用方便，

贴敷舒适，对皮肤刺激性小，生产过程中无三废。本发明可应

用于气滞诸痛，如肝炎、胆囊炎、胆石症、胃肠炎、溃疡病、

月经不调等所出现的肝区和上下腹疼痛。

<REC>

<申请号>=CN200510026560.5

<名称>=氧化钇稳定氧化锆真空镀膜材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=吴师岗;邵建达;易葵;范正修

<申请日>=2005.06.08

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种氧化钇稳定氧化锆的真空镀膜材料及其制

备方法，该材料的原料mol％为：氧化锆75～98，氧化钇2～

25，添加适量的聚乙烯醇结合剂。其制备方法包括以下步骤：

①以氧化锆和氧化钇粉料为原料，按选定的摩尔百分比称量原

料，混合均匀后添加聚乙烯醇结合剂使粉料团聚，造粒成型；

②对颗粒料进行预烧，预烧温度为1200℃；③然后在真空烧结

炉中烧结，然后自然冷却降温至室温。本发明氧化钇稳定氧化

锆真空镀膜材料解决传统氧化锆镀膜材料镀膜过程中的不稳

定和折射率不均匀性问题，提高氧化锆薄膜的损伤阈值。

<REC>

<申请号>=CN97112880.4

<名称>=一种建筑合成树脂乳液外墙覆层涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=阜新市房产建筑构件厂

<发明（设计）人>=袁成杰

<申请日>=1997.08.01

<地址>=123000辽宁省阜新市海州区四合路40号

<摘要>=本发明公开了一种建筑合成树脂乳液外墙覆层

涂料及其制备方法,采用聚乙烯醇树脂6—8份,热溶解,脲醛树

脂50份,稀释,加入防水剂中性有机硅10—15份,抗氧化剂0.05

—0.1,固化剂2份,填料,消泡剂0.01—0.05,无机颜料适量,面层

涂料以不饱合聚酯树脂100份,固化剂4份、促进剂0.08份、

稀释剂100份、乳化剂Ⅰ0.05—0.1、乳化剂Ⅱ8—15份、水、

颜料适量,常温下交联固化成面层涂料。施工时,采用辊涂、点

涂、面涂工艺涂装。

<REC>

<申请号>=CN200510036387.7

<名称>=高光泽防水彩色喷墨打印相纸

<申请（专利权）人>=佛山市三水新丽纸品粘胶有限公司

<发明（设计）人>=余煜棉;董奋强

<申请日>=2005.08.09

<地址>=528100广东省佛山市三水区西南镇南丰大道民营科技工业园

<摘要>=本发明公开了一种高光泽防水彩色喷墨打印相

纸，在普通相纸基质表面涂一层薄的吸墨层，该吸墨层的主要

配方为：氧化铝3－20％、阳离子接枝共聚物1－8％、聚乙烯

醇3－9％、其余为水，它还包括有粘合剂和小于1％的助剂。

本发明的优点是：能快速干燥，防止墨水因来不及吸收而向纸

面周围扩散、出现混色现象；有效地减少了涂层内部的光散射

现象，提高了光泽度；喷墨打印后形成的图像更加清晰，色密

度较高，还具有防水的功能，聚乙烯醇(PVA)的作用主要起粘

结作用，将颜料颗粒及其它助剂与纸基紧密连接，防止剥离、

掉粉和产生裂纹。

<REC>

<申请号>=CN00123800.0

<名称>=一种复合保温砂浆

<申请（专利权）人>=北京国电实力科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李惠民

<申请日>=2000.09.12

<地址>=100071北京市丰台区丰台北路22号

<摘要>=本发明是一种复合保温砂浆,系由海泡石、硅酸铝

纤维、石英石、蛭石、珍珠岩、飘珠、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、

减水剂和水制得的砂浆产品。本发明的产品可用于墙体、屋

面、管道、热工设备的隔热保温。该产品具有导热系数低、容

重轻、不开裂、不空鼓、保温效果好、节省能源、生产成本低、

无毒无污染、便于施工等优点,具有较大的经济效益和社会效益,

是一种理想的环保节能产品。

<REC>

<申请号>=CN200610005883.0

<名称>=粘合剂组合物、支撑片材的前处理方法、及使用其所得的偏光板

<申请（专利权）人>=达信科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=魏康伟

<申请日>=2006.01.19

<地址>=中国台湾桃园县

<摘要>=本发明涉及一种粘合剂组合物，包括50至99重量份的水性溶剂、0.5至10重量份的聚乙烯醇、及0.01至2重量份的R<SUP>1</SUP>Si(OR<SUP>2</SUP>)<SUB>3</SUB>及其衍生物，其中R<SUP>1</SUP>为具有交联性官能团的烃基，及各R<SUP>2</SUP>相同或不相同，为氢原子或烃基。本发明还涉及一种支撑片材的前处理方法，该方法使支撑片材表面具有硅氧基，可配合粘合剂组合物用于偏光板的制造。

<REC>

<申请号>=CN89105841.9

<名称>=阴极射线管屏幕荧光粉粒子的表面处理和方法

<申请（专利权）人>=RCA许可公司

<发明（设计）人>=帕比特拉·达塔;罗纳德·诺曼·弗里尔;罗伯特·保罗·汤普森

<申请日>=1989.12.20

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=制造阴极射线管(10)发光显示屏(22)的过程中

对干荧光粉粒子进行表面处理的一种方法，包括下列

步骤：将适量的聚合物偶合剂溶解在适当的溶剂中以

形成混合料；表面处理该荧光粉粒子，即将它们加到

该混合料中以便在其上形成偶合剂涂层；然后对经表

面处理过的荧光粉粒子进行干燥。用得出的干荧光

粉粒子制造显示屏。该偶合剂在电子照相法制造显

示屏的过程中起控制荧光粉粒子摩擦电荷特性的作

用。

<REC>

<申请号>=CN01135880.7

<名称>=复合防水涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨四清

<发明（设计）人>=杨四清

<申请日>=2001.10.31

<地址>=461500河南省长葛市长社办事处长社路刘麻申村

<摘要>=本发明公开了一种复合防水涂料及制备方法，该

涂料选用聚乙烯醇，表面活性剂、废橡胶粉、二乙烯三胺、聚

醚型端NCO预聚体，邻苯二甲酸二辛脂，PAPI、白乳胶、乙

二胺化工产品为原料，按一定工艺制备而成。与已有的防水涂

料相比，具有附着力强、耐老化，使用寿命长、易维修、不污

染环境等优势，是其它防水涂料不可比拟的，而且本发明原料

来源广泛，制备工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200510050568.5

<名称>=茯苓营养霜及其制备方法

<申请（专利权）人>=唐小菊

<发明（设计）人>=唐小菊

<申请日>=2005.07.04

<地址>=312500浙江省新昌县南岩工业区日发酒店公寓四楼

<摘要>=本发明提供了一种茯苓营养霜及其制备方法，该

营养霜主要由中草药茯苓提取物配制成的，具有可使皮肤清

洁，有清凉爽快的感觉，并可以改善皮肤的粗糙度，能使皮肤

光滑、细腻、光艳、富有弹性。

<REC>

<申请号>=CN200580040130.7

<名称>=偏振片及其用途

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社;

<发明（设计）人>=西田昭博;辻内直树

<申请日>=2005.12.06

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明以高生产率提供一种偏振光薄膜与透明性保护薄膜之间的粘接强度高、特别是即使在高温高湿下也难以剥离的高质量、高附加价值的偏振片，以及这样的偏振片的用途，本发明的偏振片的特征在于，在偏振光薄膜的至少一面层叠有透明性保护薄膜，该偏振光薄膜的至少一面与该透明性保护薄膜经由含有聚乙烯醇树脂和硅烷系偶合剂的粘接剂粘接而成。

<REC>

<申请号>=CN200410045456.6

<名称>=一种用于涂布彩色纱管面纸的涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=广东省造纸研究所

<发明（设计）人>=陈新泉;谢志兵;刘耿;徐以仁

<申请日>=2001.01.17

<地址>=510300广东省广州市新港西路154号

<摘要>=本发明公开了一种用于涂布彩色纱管面纸的涂料，它由下列重量配比的原料制成：三聚氰胺甲醛树脂10～30％、聚乙烯醇1～3％、碱性或直接染料0.1～3％、水64～88.9％。将上述各组分制成本发明涂料的生产方法是：先按比例将聚乙烯醇加入水中，搅拌加热至80℃以上使其完全糊化，溶解，然后冷却至60℃以下，加入碱性或直接染料使其溶解，待完全冷却后配入三聚氰胺甲醛树脂内。本发明的涂料涂在纸页上，能达到拉力大，抗油、抗水性能好及不脱色、抗静电等使用要求，也是一种新型的环保型产品，具有价格低廉的特点。

<REC>

<申请号>=CN99104295.6

<名称>=一种冰垫

<申请（专利权）人>=陈伟强

<发明（设计）人>=陈伟强

<申请日>=1999.05.10

<地址>=528000广东省佛山市南北大道8座1103室

<摘要>=一种冰垫,主要由软性袋1和密封于软性袋内的

储热材料构成,其中储热材料是由下列材料混合而成:聚丙烯

酸、用量占35%—70%的聚乙烯醇或丙三醇和丙二醇的混合

物、防腐剂、溶剂、水。本发明与已有技术相比,既具有凝固点

低的优点,同时还具有形状可塑且稳定的优点。

<REC>

<申请号>=CN03108597.0

<名称>=一种微晶纤维导电织物的制备方法

<申请（专利权）人>=厦琴

<发明（设计）人>=厦琴

<申请日>=2003.03.31

<地址>=350011福建省福州市晋安区塔头新村5座301

<摘要>=一种微晶纤维导电织物的制备方法及其用途涉

及织物处理领域，尤其涉及导电织物的制备方法与用途。已有

的导电纤维式织物存在生产过程高能耗，使用过程中稳定性差

以及使用寿命短的缺陷。本发明采用新的导电物质配方，提高

了导电织物的导电性能，利用化学物质的放热原理，有效地节

省生产过程的能耗，适应规模化生产。

<REC>

<申请号>=CN93104285.2

<名称>=白板书写液

<申请（专利权）人>=雷秀斌

<发明（设计）人>=雷秀斌

<申请日>=1993.04.23

<地址>=434104湖北省江陵县荆州师专15栋1-2号

<摘要>=本发明是一种适用于在非吸收性光滑平面上书

写的书写液，它的成分有醇难溶染料、聚乙烯醇缩丁

醛(或聚甲苯树脂)、二甘醇、平平加和乙醇。本发明

书写于非吸收性平面上，数秒后即干，形成可长期保

存且不怕水的膜。用软布等物轻擦，即可擦除，且不

留痕迹。

<REC>

<申请号>=CN200510045013.1

<名称>=热障涂层用氧化锆纳米材料的制备方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=陈代荣;焦秀玲

<申请日>=2005.11.03

<地址>=250100山东省济南市历下区山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种热障涂层用氧化锆纳米材料的

制备方法，属于无机非金属材料领域。本发明的主要内容是利

用氧氯化锆、氧化钇或氯化钇为原料制得混和溶液，然后向溶

液中加入氨水，经洗涤分散后，装入反应釜中进行水热反应制

得钇稳定或部分稳定四方相

ZrO<SUB>2</SUB>纳米粉体，然后进行分离、

干燥或造粒，或用氧化铝对纳米粉体进行表面包覆后，进行干

燥或造粒，最后进行热处理，制得可用做热障涂层材料的氧化

锆纳米材料。本发明解决了现有技术存在的工艺稳定性差、产

品质量不稳定等缺点。本发明属于环境友好工艺且有成本低、

产品质量稳定、易于规模化生产等优点；通过纳米

ZrO<SUB>2</SUB>初级粒子表面包覆氧化铝，

可提高纳米氧化锆材料的抗热震性能。

<REC>

<申请号>=CN02136283.1

<名称>=内墙钢化涂料

<申请（专利权）人>=周华海

<发明（设计）人>=周华海

<申请日>=2002.07.30

<地址>=322000浙江省义乌市江东镇塔下洲村技奇涂料厂

<摘要>=本发明涉及一种墙体涂料，尤其是涉及一种硬度

高、光洁度高，附着力高，低成本廉的内墙钢化涂料的配方及

生产方法。本发明的配方是：聚乙烯醇6.0％～8.0％，荧光增

白剂0.5％～1.0％，钛白粉16％～20％，灰钙10％～16％，尿

素1％～2％，其余为水。本发明具有产品成膜后硬度达6H，

粘结强度＞0.5MPa，墙面光洁如瓷，耐水洗，附着力高，在风

雨日晒等情况下，不起皱、不脱色、不变色、不掉粉，耐酸碱

腐蚀等特点，并且施工方便，成本低廉，适用于多种内墙底材，

能够达到满意的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200810036783.3

<名称>=一种高吸水聚乙烯醇纤维及其制备

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=靳向煜;章倩;王富军;吴海波;殷保璞;章悦庭;陈涵;胡炜;汪小颖;屠晓东

<申请日>=2008.04.29

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及了一种高吸水聚乙烯醇纤维及其制备，其组分包含聚乙烯醇、交联剂和流动促进剂，它们的重量比为90－99.5∶0.01－0.05∶0－2；其制备包括：(1)采用常温水溶性的聚乙烯醇与内在交联剂、流动促进剂配成重量百分浓度为20－40％的纺丝溶液；(2)纺丝液温度在80－100℃时，经干法纺丝工艺得到含交联剂的纤维，再于120－160℃经热处理2－10分钟得到高吸水聚乙烯醇纤维。本发明产品在空气中存放不易吸潮结块、易于保存，吸水率高，对无离子水的吸收倍率达160倍以上，对生理盐水的吸收倍率达45倍以上，原料易得、生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200480009919.1

<名称>=挥发性物质的递送方法

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=D·L·杜瓦尔;M·J·奥尔;R·特鲁希略;A·R·特勒斯特

<申请日>=2004.04.19

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及在干燥装置的操作期间将一种或多

种挥发性物质递送到织物制品上的方法。本发明还涉及包括一

种或多种挥发性物质的织物处理组合物。这些组合物可用于在

织物制品干燥过程期间处理织物制品。

<REC>

<申请号>=CN99100728.X

<名称>=一种嵌段共聚物的合成方法

<申请（专利权）人>=河南省安阳师范高等专科学校

<发明（设计）人>=粟洪斌;张永明;黄亮;苗相圃;王卫军;郭新和

<申请日>=1999.02.11

<地址>=455000河南省安阳市南环城路65号黄亮

<摘要>=本发明公布了一种聚乙烯醇/聚苯乙烯嵌段共聚

物的合成方法,其步骤是采用氢氧化物、醇、溶剂作为醇解、水

解介质使聚乙酸乙烯酯/聚苯乙烯嵌段共聚物中的乙酰基醇解/

水解得到本发明所述的嵌段共聚物。

<REC>

<申请号>=CN99123073.6

<名称>=快速可降解餐具及包装物配方与工艺方法

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=申泰雄;郝剑英;蔡晓华;谢宇峰

<申请日>=1999.11.17

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路三公里

<摘要>=快速可降解餐具及包装物配方与工艺方法涉及

植物纤维制成物加工技术,该配方由植物纤维粉、聚乙烯醇、羧

甲基纤维素、硬脂酸和面粉按重量的各自不同比例配制组成,

采用较低压力成型,由于本发明大幅度增加了植物纤维成份比

例,生产的餐具和包装物极易降解,具有配方简单、工艺方便、

产品成本低廉、质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN00120648.6

<名称>=高效隔热防水液

<申请（专利权）人>=程仪

<发明（设计）人>=程仪

<申请日>=2000.12.28

<地址>=400021重庆市江北区大石坝3村310－2号

<摘要>=本发明涉及的高效隔热防水液,其特征是:由以下

组分及重量份数比构成:乳液600～800:VAE(707)400～500:二

甲苯一二丁酯10～20:防水隔热粉300～350:分散剂10～15:颜

料1～5;其中,所述乳液由聚乙烯醇与水,按1∶20～30的重量份

数比配制而成。本发明在使用并自然挥发后,在建筑物表面上形

成完整的防水涂膜,该涂膜能牢牢地涂附在混疑土等物体上,不

会发生龟裂,起泡,脆裂等现象,达到防水、防漏、隔热、防腐等

效果,特别适用于施工难度大,工程等级要求高的防渗漏处理。

<REC>

<申请号>=CN200510037856.7

<名称>=甲醛除醛剂

<申请（专利权）人>=苏州市丛岭胶粘剂有限公司

<发明（设计）人>=孙益成;彭少将

<申请日>=2005.02.25

<地址>=215144江苏省苏州市相城区北桥镇灵峰村锦峰工业园

<摘要>=本发明公开了一种成本低、效果佳的甲醛除醛

剂，其所用材料按重量比组成如下：水1000份，2－氨基－2

－乙基－1－3－丙二醇100－200份，硫代硫酸钠

Na<SUB>2</SUB>S<SUB>2</CNIPR:S

UB>O<SUB>3</SUB> 10－25份，亚硫酸钠

Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>3</CNIPR:

SUB> 50－100份，聚乙烯醇(PVA1788)10－20份，水性食用

香精1－2份，光触媒及助剂5－50份；本发明所采用的原材

料都无色无味，混合后，经测试效果很好，且不产生二次污染；

主要适用于室内装饰、板材、家具处理工序，除醛作用十分显

著；本发明除了有除醛效果外，还对其它有害物质有一定的除

害效果。

<REC>

<申请号>=CN94103673.1

<名称>=多功能聚合粉

<申请（专利权）人>=朱志宏;张宏杰

<发明（设计）人>=朱志宏;张宏杰

<申请日>=1994.03.26

<地址>=721000陕西省宝鸡市广元路科技馆市技术市场

<摘要>=一种多功能聚合粉，以普通硅酸盐水泥为基料，

以重钙粉、大白粉为填料，以聚乙烯醇为主要粘结剂，

再外加辅助掺合剂三乙醇铵、硅酸钠、氯化铵、石棉

粉、石膏粉、多聚甲醛、硫酸亚铁，按一定配比组分均

匀混合搅拌制成一种干粉状的高级建筑装饰、粘结、

防水材料。它除具有水泥的一切特性外，还兼具有粘

结强度高，抗渗防水好，使用范围广，固化快，不需养

护，耐高低温度，抗冻抗老化，耐酸碱腐蚀，无毒无害，

施工简单特点，可广泛应用于建筑装饰、粘结、抗渗、

防水施工，施工简便，成本低，质量好。

<REC>

<申请号>=CN94105345.8

<名称>=芳香彩片花纹涂料

<申请（专利权）人>=北京思城企业发展策略研究中心

<发明（设计）人>=张伟;尹伟;王玉华

<申请日>=1994.05.20

<地址>=100075北京市丰台大红门北里6号

<摘要>=本发明提供一种芳香彩片花纹涂料，主要由：海

藻酸钠、氯化钙、聚乙烯醇、水玻璃、107胶、钛白粉、

滑石粉、天然色素构成，不含油脂、树脂，无毒无害，略

有芳香，生产工艺简单，成本低廉，适用于内墙装饰。

<REC>

<申请号>=CN92102794.X

<名称>=建筑仿瓷内墙涂料

<申请（专利权）人>=河南省新乡市郊区科学技术研究所

<发明（设计）人>=阎洪才;曹守祥

<申请日>=1992.04.25

<地址>=453000河南省新乡市平原路202号

<摘要>=一种建筑仿瓷内墙涂料，其配比(重量)为：水：100份  聚乙烯醇：0.5份  甲醛：0.8～1.2份

盐酸：0.3～0.4份  烧碱(浓度30％)：0.5份  尿素：0.5

～1.2份  石英粉：100～200份  钛白粉： 50份。具有粘结强度高，不脱落，不掉皮，光洁为瓷，不

反光、无毒、无气味，可以水洗等卓越性能，是一种新

型换代涂料。

<REC>

<申请号>=CN95119426.7

<名称>=高效芳香脱臭粒

<申请（专利权）人>=仪秀华

<发明（设计）人>=仪秀华

<申请日>=1995.12.27

<地址>=266042山东省青岛市四方区河清路36号内12户甲

<摘要>=本发明涉及高效芳香干燥、吸收、脱臭领域的化

工产品，具体地说是高效芳香脱臭粒的配制，它是按

重量取6-7份硅胶，0.2-1.2份液体香精，1-1.6份

液体乙二醇，0.6-1.2份聚乙烯醇(5-15％)水溶液，

0.03-0.1份珠光粉，0.0001-0.002份的食用或工业

染料，以上原料按一定比例先后填加顺序配制而成，

该产品系干燥、吸收、脱臭及作用兼备的空气清新脱

臭粒。具体说来可用于汽车车内、卫生间、烟灰缸、室

内、化妆室、衣兜以及空调、电风扇、鞋类等场所，该发

明产品生产工艺简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200410045077.7

<名称>=一种用于硬质合金生产的涂料

<申请（专利权）人>=袁美和

<发明（设计）人>=袁美和

<申请日>=2004.07.23

<地址>=412000湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园

<摘要>=本发明涉及一种涂料组合物，尤其是一种用于硬质合金生产的涂料；它是采用以下组分和配比制成：石墨粉20～40％、吐温4～8％、聚乙烯醇0.2～1.0％、甲醛0.05～0.5％、氧化铝粉1～5％、水溶性胶0.1～1.0％、蒸馏水50～70％；本发明具有附着力强，涂刷时易于分散均匀，真空烧结过程中对硬质合金制品的防粘性优良等特点，且配制工艺简单，成本低，使用它能提高硬质合金产品质量的稳定性，有利于硬质合金的大规模工业化生产，经济效益好。

<REC>

<申请号>=CN95193541.0

<名称>=膜组合物

<申请（专利权）人>=美孚石油公司

<发明（设计）人>=R·巴龙尼;M·L·L·蔡

<申请日>=1995.05.24

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=从聚合体基质制备的一种金属化的多层膜，优先

选择的基质为聚丙烯，它被马来酸酐改性的丙烯聚合体改性，它

处于基质表面或掺入基质内，其上有一层能被金属化的聚乙烯

醇。

<REC>

<申请号>=CN96119086.8

<名称>=防噪音耳塞及其制造工艺和制造模板

<申请（专利权）人>=石建伟

<发明（设计）人>=石建伟

<申请日>=1996.06.07

<地址>=510075广东省广州市水荫横路13号

<摘要>=一种软质聚

合物发泡材料耳塞，耳塞

由低分子量PVC糊用树

脂、聚合物增塑剂、聚乙

烯醇等配制，耳塞形状根

据耳部构造设计，后部有

吸音凹孔，压缩后能够缓

慢弹性膨胀紧贴耳孔壁。

耳塞使用计量加注装置模

塑成型，耳塞对声音有选

择透过性，可滤除环境噪

音，但不影响语言交流。

<REC>

<申请号>=CN87101912.4

<名称>=复合氧化铝纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=谭长瑜;杨常理;陈庆福;李源;翟效珍

<申请日>=1987.03.13

<地址>=山西省太原市一六五信箱

<摘要>=本发明提供了一种由AlCl<SUB>3</SUB>·6H<SUB>2</SUB>O、铝和水或

铝、盐酸和水配制而成的Al/Cl(原子比)＝1.5～2.1

氯氧铝溶胶、聚乙烯醇、正硅酸乙酯醇溶液水解所得

的新鲜硅溶胶以及C<SUB>2</SUB>～C<SUB>8</SUB>醇混合而成的纺丝原液

经压缩空气喷吹得到的纤维原丝，经低温(60～

100℃)烘烤，300～400℃水蒸汽热处理以及850～

1300℃高温下焙烧制取含硅氧化铝纤维的方法。硅

化物原料易得。纺丝液配制工艺简单，纤维质量好，

可广泛用于制取不同用途的含硅氧化铝纤维。

<REC>

<申请号>=CN95105834.7

<名称>=轮胎内胎自补剂

<申请（专利权）人>=韩留俊

<发明（设计）人>=韩留俊

<申请日>=1995.05.22

<地址>=030002山西省太原市柳南小区10号楼3单元10号

<摘要>=轮胎内胎自补剂，其原料组分及其重量份如下：1-3毫米锯末2-8份 聚乙烯醇1-5份有机膨润土1-5份 石膏粉2-5份可溶性铜盐0.5-2份 水60-150份由于本发明采用上述方案，故不仅其成本低，工

艺简单，且自补效果十分理想，对3-5毫米的刺孔也

能实现自补。

<REC>

<申请号>=CN97108042.9

<名称>=多彩钢化青石膏复合装饰板的制作方法

<申请（专利权）人>=柳立立

<发明（设计）人>=柳萌;柳立立

<申请日>=1997.04.24

<地址>=421002湖南省衡阳市江东区苗甫民众里2－3号

<摘要>=本发明公开了一种多彩钢化青石膏复合装饰板

的制造方法,其是以煅烧水泥的青石膏为主要原料,按配比掺入

轻质碳酸钙、硅酸盐水泥、膨胀珍珠岩、短玻璃纤维、胶结剂、

促凝剂、发泡剂与适量的水搅拌均匀成浆料,经复合成型并通过

压制使型材制品达到最终形状,干燥后,再喷涂水溶性乳胶涂料

本发明与现有技术相比,具有制作成本低(青石膏的价格只有白

石膏的25—30%),色彩丰富(喷涂各种颜色的水溶性乳胶涂料),

不易污染,防水性能好,可洗、可擦,强度高,结构紧密,无变形等特

点。

<REC>

<申请号>=CN99108550.7

<名称>=灰钙粉涂料

<申请（专利权）人>=徐克信

<发明（设计）人>=徐克信

<申请日>=1999.06.12

<地址>=312000浙江省绍兴市严家潭电力局宿舍6幢101室

<摘要>=本发明的灰钙粉涂料,属水性建筑涂料。灰钙粉是

一种活性填料,它在涂料干固时能转变成结构稳定的方介石晶

体层。涂层具有很好的强度(达到国家乳液涂料标准)。用灰钙

粉生产涂料,胶料可用含树脂量低、无毒的聚乙烯醇水溶胶,而

灰钙粉又廉价而资源丰富,故本发明的涂料成本低,节能,节宝贵

的钛、锌资源,综合环境污染少。灰钙粉涂料不含有害物质,是

一种环保型涂料,主要用途是建筑物内、外墙体,水泥地面路标,

金属防锈蚀等。

<REC>

<申请号>=CN99114452.X

<名称>=皮鞋内表面擦洗剂及其制法

<申请（专利权）人>=王枫

<发明（设计）人>=王枫

<申请日>=1999.09.21

<地址>=221300江苏省邳州市百货公司宿舍王惠良转王枫

<摘要>=一种皮鞋内表面擦洗剂,它由乙醇、烷烃或其混合物和异丙醇作溶剂,溶有AEO<SUB>9－15</SUB>、脂肪酸聚氧乙烯单酯、聚乙烯醇、广谱杀菌剂及香精组成,本发明的皮鞋内表面擦洗剂具有去垢力强,干燥快,杀菌,不损伤皮革等特点。

<REC>

<申请号>=CN200710054042.3

<名称>=一种低成本高强快干纸制品粘合剂及其制法

<申请（专利权）人>=陈宝元;

<发明（设计）人>=陈平旭;陈宝元;周彩霞;陈平绪;关新新;蔡永红;孙宏岩;赵勇;钟达添

<申请日>=2007.03.09

<地址>=450003河南省郑州市金水区15号院新区4号楼16号

<摘要>=本发明的目的在于提供一种低成本高强快干纸制品粘合剂及其制备方法，其特点是由聚乙烯醇、淀粉、丙烯酸、尿素、乙二醛等原料按一定的配比进行反应制成。该纸制品粘合剂具有干燥速度快，成本低，强度高的特点，并具有一定的耐水抗潮性；集丙烯酸类胶粘剂、白乳胶系列胶粘剂及淀粉胶的优点，完全满足蜂窝纸板、纸管、纸盒、纸箱等不同纸制品生产的要求。

<REC>

<申请号>=CN01133708.7

<名称>=复合阻燃防火衬纸及其无污染生产方法

<申请（专利权）人>=银燕;舒中俊;周银

<发明（设计）人>=周银;舒中俊;银燕

<申请日>=2001.12.20

<地址>=610071四川省成都市青羊区鸣翠路1号消防总队宿舍5幢3楼5号

<摘要>=本发明涉及复合阻燃防火衬纸及其无污染生产

方法,以海泡石40～55,硅酸铝纤维35－40;夕线石5～10构成无

机阻燃物的重量百分比;各辅料的配料重量百分比(以固含量计)

为:聚乙烯醇∶甲基纤维素∶粘接剂∶渗透剂为50∶8∶20∶

22。制造时先将海泡石粉放入渗透剂溶液中加热浸泡,随后加入

硅酸铝纤维和甲基纤维素,最后加入夕线石、聚乙烯醇和其他辅

料进行搅拌制浆,入纸机造纸。本发明不含有苯基有机物和石棉

纤维,遇高温时不会释放有毒化学气体,在生产方法符合环保要

求,安全性能好。

<REC>

<申请号>=CN98104555.3

<名称>=新型合成纸的制备及其生产工艺

<申请（专利权）人>=刘作程

<发明（设计）人>=刘作程;刘丽;刘志刚

<申请日>=1998.03.16

<地址>=130021吉林省长春市台儿庄路北胡同10－2号402信箱

<摘要>=本发明为一种新型合成纸的制备及其生产工

艺。它是一种以水溶性高分子PVA与CMC为材料与无毒助剂

及偏高岭土,滑石,硅灰石,重钙等多种原料,并有特殊功能药剂

和填料的加入,经过系列的工艺处理而成。本发明的优点是:具

环境协调型新材料的特点。生产无污染,能源消耗低,原料无植

物纤维与淀粉。产品于土壤中易分解,并对土质有改良作用。工

艺易行,原料充足。产品性能好,并具防霉,回收利用率高和具特

殊用途等特点。

<REC>

<申请号>=CN94115533.1

<名称>=一种中草药止痛贴

<申请（专利权）人>=李向前

<发明（设计）人>=李向前

<申请日>=1994.09.12

<地址>=100080北京市海淀区海淀镇南大街33号艾德大酒店320房间

<摘要>=本发明涉及一种中草药止痛贴及其制备方法，该

膜由纯中草药和医用成膜材料制成，它是以传统中医

学理论为基础，结合现代医药学新技术研制而成，以

红花活血化瘀、附子扶阳散寒为君，并佐以桃仁、乳

香、没药、桂枝、细辛、羌活、透骨草，使诸药综合，达到

活血化瘀、扶阳散寒、温经胜湿、通络止痛之功效。本

发明的一种中草药止痛贴对痛症治愈率高，是一种理

想的消肿止痛外用药。

<REC>

<申请号>=CN200410069188.1

<名称>=可自然分解及可塑性加工的原料及其制造方法

<申请（专利权）人>=保绿股份有限公司

<发明（设计）人>=江锦城

<申请日>=2004.07.07

<地址>=台湾省台中县

<摘要>=本发明提供一种可自然分解及可塑性加工之原

料，其包含混合主要成分为下列之组合物：一填充物、水、聚

乙烯醇(PVA)及聚乙二醇(PEG)；该填充物包含有天然植物及其

它矿物，该聚乙烯醇(PVA)系一具凝结各主成分之物质，该聚

乙二醇(PEG)系与水混合后当成

助流剂使用，使得该组合物在混合搅拌过程中之工作度提高，

本发明还提供上述原料的制作方法，其为将上述成分经搅拌、

胶化、双锥及切粒后之组合物，则形成可塑性加工的原料；因

该组合物之主成分聚乙烯醇(PVA)、填充物及聚乙二醇(PEG)

均系可经自然分解物质，故此制造方法所得之可塑性加工之原

料系为可自然分解之环保原料。

<REC>

<申请号>=CN96109753.1

<名称>=玻璃防发霉液及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国耀华玻璃集团公司

<发明（设计）人>=苑同锁;董淑娟;田永福;张国武;郭辉

<申请日>=1996.09.13

<地址>=066013河北省秦皇岛市海港区西港路

<摘要>=一种平板玻璃防发霉液及其制造方法,此防发霉

液由缓冲溶液和能在玻璃表面形成薄膜的物质组成。本发明液

可单独使用,也可和现用玻璃普通隔离粉或包装纸配合使用,效

果更佳。本发明可明显延缓玻璃的发霉,可避免单独使用夹纸或

喷粉时玻璃表面出现难以洗掉的“纸纹”或“喷痕”等缺陷。

<REC>

<申请号>=CN03118195.3

<名称>=一种改性硫酸钡

<申请（专利权）人>=李富安

<发明（设计）人>=李学海;李富安

<申请日>=2003.03.21

<地址>=410131湖南省长沙市岳麓区东方镇机关宿舍楼206号

<摘要>=本发明为一种改性硫酸钡，它采用的原材料和制

取工艺步骤是：(1)将硫酸钡粉碎至300－350目粒度；(2)加入

聚乙烯醇、蓖麻油酸锌；二者的加入量均为硫酸钡重量的3－

5％；(3)在75℃－95℃温度条件下，以搅拌速度为300－700rpm

混合0.4～0.6小时即可。本产品耐酸碱及耐腐蚀性较改性前大

大提高，能显著改善制造过程中的研磨分散性及相关性能，漆

膜原始光泽和耐侯性明显改善，油漆的质量和稳定得到显著提

高。

<REC>

<申请号>=CN200310106904.4

<名称>=农用杀菌杀蠕用含硫悬浮液配方

<申请（专利权）人>=仝林芷

<发明（设计）人>=仝林芷

<申请日>=2003.11.03

<地址>=300000天津市河东区万春花园10－1－501

<摘要>=本发明公开了一种悬浮率高、稳定性强、药效好、

取材容易、价格低廉，便于推广和应用的杀苗杀蠕用含硫悬浮

液。本发明配方各组分的含量，按重量计硫磺为40～70％，烷

基苯磺酸钠为0.1～0.5％，次甲基二萘二磺酸钠为0.8～12％，

聚乙烯醇为0.5～2％，轻质碳酸钙(或白炭黑)为1～2％，尿素

为5～8％，余量为水。发明可用来防治小麦白粉病，黄瓜白粉

病、哈密瓜白粉病、橡胶树白粉病和月季小麦长厘蜘蛛和棉花

红蜘蛛。

<REC>

<申请号>=CN200510067170.2

<名称>=一种固沙植被恢复材料及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=王爱勤;张琨;杨效和

<申请日>=2005.04.20

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种固沙植被恢复用材料及其方

法。该材料由凹凸棒土、植物纤维素、营养成分、高吸水性树

脂和沙土组成。营养成分中含有肥料和微量元素。本发明有效

解决了目前化学固沙与植被生长的矛盾。在有效降雨时，水分

能充分渗入沙土中，保证植物种子发芽生长，而在无雨时沙土

表面结皮，可防止水分的过度蒸发。该材料适用于流动沙丘的

固定和植被的恢复，尤其适用于沙漠公路和铁路沿线沙丘以及

沙化草原的治理。

<REC>

<申请号>=CN96114395.9

<名称>=一种治疗顽固性头痛的中成药

<申请（专利权）人>=虎发光

<发明（设计）人>=虎发光

<申请日>=1996.12.18

<地址>=100031北京市西长安街石碑胡同1号

<摘要>=本发明涉及治疗顽固性头痛的一种中药外用膜

膏,其特点是通过经络和毛孔的血液循环吸收,将药物的有效成

分直接作用到病变处,能迅速调解神经,疏通气血经络,通而不痛,

同时对软组织损伤、关节炎、颈椎病和各种痛症均有独到的治

疗作用。此膏使用方便渗透力强,涂后20分钟药已完全渗透吸

收而形成一种薄膜,随手揭去,总有效率100%,其中显效率

90%。

<REC>

<申请号>=CN94194321.6

<名称>=带涂层的HDPE膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=美孚石油公司

<发明（设计）人>=K·A·柯克;L·L·J·刘;J·J·奥布赖恩;R·M·谢泼德

<申请日>=1994.12.01

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=本发明涉及一种带涂层的膜的组合物，它包括：

a)至少含有50％(重量)HDPE、密度为0.960或更高

的一种双轴向取向高密度聚乙烯(HDPE)膜；以及

b)一种包括偏氯乙烯聚合物或共聚物、丙烯酸聚合

物或共聚物、以及聚乙烯醇聚合物(PVOH)在内的一

组聚合物制得的涂料；以及其制备方法。

<REC>

<申请号>=CN200410025257.9

<名称>=可再分散乳胶粉

<申请（专利权）人>=上海维凯化学品有限公司

<发明（设计）人>=虞明东;王俊九

<申请日>=2004.06.18

<地址>=201111上海市闵行区昆阳路2055号

<摘要>=一种可再分散乳胶粉，它是由下述重量百分比的

原料制成的乳胶粉：高分子聚合物乳液65－75％，聚乙烯醇5

－15％，二氧化硅3－10％，碳酸钙5－12％。本产品主要解

决采用聚合物乳液拌和水泥的方法只能现配现用，不能工厂化

大规模生产，不能储存也不利于环保和长距离运输的技术问

题，它可在水中迅速溶解、迅速均匀的分散，还可以重新形成

具有原液性能的胶乳，可以改善水泥特性。

<REC>

<申请号>=CN200480018378.9

<名称>=具有增强的表面性能的聚乙烯醇缩丁醛组合物和共混物以及由其制备的制品

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=W·－C·李;I·－C·W·王

<申请日>=2004.06.25

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了用聚乙烯醇缩丁醛增韧的聚合物

共混的组合物，所述组合物具有增强的粘合表面性能，包括增

强的表面粘合性和低表面光泽。本发明还公开了包含本文所述

组合物的制品的制备。

<REC>

<申请号>=CN97115015.X

<名称>=制造雕塑材料用的组合物与由其所制成的雕塑材料

<申请（专利权）人>=吕淳锵

<发明（设计）人>=吕淳锵

<申请日>=1997.07.16

<地址>=台湾省台北市内湖区民权东路6段136巷35弄1号2楼

<摘要>=本发明涉及一种用于制造雕塑材料的组合物,其

包括:(a)50至150重量份的热石膏粉;(b)90至180重量份水;(c)

以热石膏粉的重量计,0.5至6重量百分比的纤维;(d)以熟石膏粉

的重量计,1至7重量百分比的聚乙烯醇(干重量计);及任意的(e)

适量的消泡剂。上述本发明的组合物,可进一步包括以熟石膏

粉及聚乙烯醇的总重量计,0.5至6重量百分比的甘油。

<REC>

<申请号>=CN03131098.2

<名称>=隔热防水涂料

<申请（专利权）人>=邓中湖

<发明（设计）人>=邓中湖

<申请日>=2003.05.15

<地址>=524100广东省湛江市徐闻县前进路46号

<摘要>=本发明提供了一种隔热防水涂料，包括水、分散

剂、聚乙烯醇合成胶粘剂、消泡剂、体质颜料、增稠剂、隔热

防水粉和苯丙乳液。其中的聚乙烯醇合成胶粘剂通过特殊制备

工艺获得，隔热防水粉是活性碳酸钙、珍珠岩粉、云母粉、或

其任意两者或多者的组合，体质颜料是双飞粉、轻钙、滑石等

颜料中的一种或多种。本发明的隔热防水涂料具有优良的隔热

效果，同时还兼有较好的防水性能，而且无毒无味，对环境无

任何污染。此外，本发明的隔热防水涂料的涂抹表面还具有仿

瓷效果。

<REC>

<申请号>=CN200410066570.7

<名称>=玉米全能种衣剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海农业科技种子有限公司;周志疆

<发明（设计）人>=周志疆

<申请日>=2004.09.22

<地址>=201203上海市浦东新区孙桥镇沔北路185号

<摘要>=本发明公开了一种玉米全能种衣剂及其制备方

法。本发明的玉米全能种衣剂的组分和重量份数包括：助剂1

份，活性成分5～20份，活性成分为锐胜、帅苗、卫福、满适

金和“上科一号”的混合物，采用本发明的种衣剂对玉米进行

包衣，对包衣效果采用2001年浙江大学出版社出版的“种子

检验原理和技术”所订标准进行检测，包衣种子的覆盖率可以

达到98％以上，成膜效果好，助剂成本低，出苗整齐，出苗率

高，对真菌性病害防治效果好，本发明的地老虎和蛴螬地下害

虫、鼠危害的防效0.39％，包衣的黑穗率发病率为0，对秋玉

米蚜虫的防治效果显著，残效期长达55天，每亩有效株增加，

单株子粒增多，粒重有所提高，包衣种比不包衣种增产10.5％。

<REC>

<申请号>=CN02153494.2

<名称>=一种环保新型多功能建筑胶及其生产方法

<申请（专利权）人>=黄传龙

<发明（设计）人>=黄传龙

<申请日>=2002.11.29

<地址>=101300北京市顺义区南法信马家营绿生路3号

<摘要>=本发明涉及一种环保新型多功能建筑胶及其生

产方法，以羟丙基甲基纤维素、聚乙烯醇、脲或过硫酸铵、水、

聚醋酸乙烯共聚物为原料进行混合制备而成，本发明建筑胶不

含甲醛成分，各项指标高于国家标准，具有粘接性能好生产成

本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN95111275.9

<名称>=复合防火纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=银燕

<发明（设计）人>=银燕

<申请日>=1995.03.14

<地址>=610072四川省成都市罗家碾武警消防总队宿舍4单元3楼6号

<摘要>=本发明涉及一种复合防火纸及其生产方法，以

30～50的海泡石，40～60的硅酸铝纤维，5～10的石

英粉为无机阻燃物。制造时，先将海泡石粉放在渗透

剂溶液中加热浸泡，随后加入硅酸铝纤维和甲基纤维

素，最后加入硅酸钠、石英粉、聚乙烯醇和其他辅料进

行搅拌制浆，制得的纸浆入纸机造出复合防水纸。本

发明的产品具有耐火强度高、遇热不释放有毒气体的

优点。

<REC>

<申请号>=CN94118562.1

<名称>=彩色书写液

<申请（专利权）人>=刘红立

<发明（设计）人>=刘红立

<申请日>=1994.12.02

<地址>=057150河北省永年县临洺关镇南河街新型文具厂

<摘要>=一种彩色书写液，由一定量的所需颜色的颜料，4

-20％的己二酸二辛酯，17-30％的异丙醇，2.5-

4％的聚乙烯醇缩丁醛，按顺序依次放入球磨机内，

经过冷混，研磨、过滤、包装而成。

<REC>

<申请号>=CN96119170.8

<名称>=一种石粉建筑涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山市小榄镇环美涂料厂

<发明（设计）人>=林耀荣

<申请日>=1996.10.16

<地址>=528415广东省中山市小榄镇大华三工业村

<摘要>=本发明涉及一种石粉建筑涂料及其制备方法,它

由石粉和乳胶浆液组成,乳胶浆液与石粉的重量比为1∶2.5～

3.5,其制备方法是:先制备乳胶浆液,然后将它与石粉及少许甲

醛混匀搅拌。外观与天然石料相似,装饰效果好,且制备工艺简

单,成本低。

<REC>

<申请号>=CN95113045.5

<名称>=水泥屋面补漏剂

<申请（专利权）人>=梁文庆

<发明（设计）人>=梁文庆

<申请日>=1995.10.27

<地址>=621001四川省绵阳市游仙区松亚小学

<摘要>=本发明为水泥屋面补漏的补漏剂，由聚乙烯醇、

羧甲基纤维素、膨润土、环氧树脂、消泡剂等材料组合而成。

本发明的补漏剂既可补漏缝，也可补漏洞，补后与水泥制品结为

一整体，补漏防水效果理想，并且补后不裂口、分层，不易老化，

施工方便，成本低，经证实，本发明的补漏防水效果是沥青的10

倍，用量是沥青的1/5。

<REC>

<申请号>=CN97199792.6

<名称>=逆向反射片

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=森浩

<申请日>=1997.11.18

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=本发明的目的是提供适用于通过注塑等进行共

模塑的逆向反射片，共模塑过程中将逆向反射片放在模具中，

并与树脂一起进行模塑，形成模塑产物。模塑后，该逆向反射

片保留模塑前的大部分反射亮度。适用于共模塑的逆向反射片

包括金属反射层、置放成单层的微球形透镜层和放在反射层和

微球形透镜层

之间的透明聚焦树脂层，其中聚焦树脂层含有纤维素酯和聚乙

烯醇缩丁醛树脂的混合物。

<REC>

<申请号>=CN98101295.7

<名称>=陶瓷/铝共连续复合材料的制造方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部钢铁研究总院

<发明（设计）人>=冯涤;韩光炜;殷明

<申请日>=1998.04.21

<地址>=100081北京市学院南路76号

<摘要>=陶瓷/铝共连续复合材料的制造方法,属于复合材

料制备领域,它的特点是首先制备具有三维连通孔洞的陶瓷预

制件,将含有Mg、Si的铝合金加热熔化,待铝合金熔化后,将制

备好的陶瓷预制件浸入铝液中,通惰性或非氧化性气氛保护,并

将铝液温度升至760—1200℃保温1—10小时,取出陶瓷预制件,

冷却至室温,便制得陶瓷/铝共连续复合材料,该方法不仅工艺简

单,可实现无压渗铝,而且不受陶瓷预制件尺寸、形状限制、可

近终形成型。

<REC>

<申请号>=CN200410067873.0

<名称>=一种用于纺织行业的粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=柯奇君

<发明（设计）人>=柯文昌

<申请日>=2004.11.05

<地址>=311300浙江省临安市锦城镇衣锦街626号

<摘要>=本发明涉及一种用于纺织行业的粘合剂，由醋酸

乙烯酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、聚乙烯醇、乳化剂、引发剂、

水以及碳酸氢钠配置而成。该粘合剂的生产成本低廉，具有较

好的增塑响应特性和稳定性，粘度也较高。

<REC>

<申请号>=CN01133569.6

<名称>=变性淀粉制环保易打磨室内装饰一般性膏状腻子

<申请（专利权）人>=苏光伟

<发明（设计）人>=苏光伟

<申请日>=2001.10.16

<地址>=530011广西壮族自治区南宁市南京路四巷1号

<摘要>=本发明公开了一种变性淀粉制环保易打磨室内

装饰一般性膏状腻子,采用变性淀粉为主要成膜物质,以物理溶

解的聚乙烯醇为辅助成膜物质,在保水剂(触变剂)、防霉剂的作

用下吸附于碳酸钙与石膏粉中,成为一种具有环保、易于打磨的

一般性室内装饰腻子。该产品能有效解决变性淀粉制膏状腻子

的保存、可施工性及防霉性,使产品施工方便,操作简便,并能达

到装饰建材环保要求。

<REC>

<申请号>=CN00801434.5

<名称>=聚偏二氟乙烯膜和其制备方法

<申请（专利权）人>=巴克斯特国际有限公司

<发明（设计）人>=S·斯泰恩博格;D·R·波格斯;R·G·保利;B·莫伊

<申请日>=2000.06.15

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=披露了包括聚偏二氟乙烯的微孔膜(10)及其制备

方法。在制备中该膜(10)不交联并不与强碱溶液接触，甚至经

反复润湿及干燥后也可用水溶液润湿。该膜包括用一种承载体

(18)和亲水性涂料处理后的表面(11)。这种膜对将生物流体分

离为两种或多种成分的装置(60)也都有用。

<REC>

<申请号>=CN02134827.8

<名称>=抗日光隔热涂料

<申请（专利权）人>=黄维环

<发明（设计）人>=黄维环

<申请日>=2002.09.27

<地址>=522400广东省揭西县坪上龙湖工业区

<摘要>=本发明涉及一种抗日光隔热涂料，它的组分和含

量(重量份)为苯丙乳液7－15、三聚氰胺改性聚乙烯醇粘合剂4

－8、聚醋酸乙烯2－20、硅溶胶(液态)3－7、尿素0.3－0.8、

乙二醇0.8－1.0、钛白粉3－7、轻质碳酸钙12－18、方解石粉

3－7、膨胀珍珠岩2－4、海泡石粉18－22、滑石粉1－3、灰

钙粉0.8－1.2、粉状硅酸盐纤维1－2、明矾0.3－0.8、渗透剂

T0.4－0.6、纯碱0.1－0.2、增稠剂适量、水18－26、高光牢

度颜料0－0.5、硅灰石粉0－0.8。它有极好的反射太阳光的作

用和隔热保温性能，并且涂层不龟裂、硬度好、表面明亮。

<REC>

<申请号>=CN02119030.5

<名称>=用于制备聚醚多元醇的双金属氰化物催化剂

<申请（专利权）人>=拜尔公司

<发明（设计）人>=P·奥姆斯;J·霍夫曼;W·谢菲尔

<申请日>=2002.04.30

<地址>=联邦德国莱沃库森

<摘要>=本发明涉及一种双金属氰化物催化剂,它用于

通过烯化氧与含有活性氢原子的起始化合物的加聚作用

制备聚醚多元醇,其中DMC催化剂含有a)至少一种双金属

氰化物化合物;b)至少一种有机络合配位体;以及c)两种不同的

络合组分。

<REC>

<申请号>=CN95119382.1

<名称>=立体彩色闪光美术胶水笔制作方法

<申请（专利权）人>=增城市荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1995.12.22

<地址>=511300广东省增城市荔城镇梁屋西街

<摘要>=本发明公开了一种立体彩色闪光美术胶水笔的

制作方法，是装入水的容器中边加热、边放入一定比例的琼

脂、聚乙烯醇、溶解后加入彩色闪光粉，搅拌均匀后注入空心

塑料笔杆中制成。

<REC>

<申请号>=CN95104611.X

<名称>=特种带锈防锈美术漆

<申请（专利权）人>=廖龙

<发明（设计）人>=廖龙

<申请日>=1995.04.17

<地址>=430064湖北省武汉市武昌丁字桥路98号

<摘要>=本发明是一种特种带锈防锈美术漆。它由聚乙烯

醇缩醛树脂，酚醛树脂、铝粉、硅油、助锤剂、透明颜料等化

学助剂经搅拌研磨而制成的。该漆可直接喷涂在有锈或无锈的

金属表面，作为防护和装饰。该漆与金属结合力好，防锈寿命

长、干燥快、使用方便、成本低、涂膜立体锤纹、图案清晰美

观是目前较为理想的带锈防锈美术装饰漆，是原有美术漆的更

新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN95112811.6

<名称>=除草剂组合物

<申请（专利权）人>=化工部农药剂型工程技术中心;安徽省化工研究院

<发明（设计）人>=温家钧;凌世海;张文妹;卜训武;沈国珍

<申请日>=1995.12.18

<地址>=230041安徽省合肥市阜阳北路363号

<摘要>=一种除草剂组合物，由乙草胺和西草净复配加工

而成颗粒剂、粉剂、可湿性粉剂、乳油和悬浮乳剂，用于水稻

田和旱田防治杂草对水稻、花生、大豆、棉花、油菜、玉米等

农作物的主要杂草防治，效果均在80％以上。且持效期长，农作

物的增产幅度达8～30％。

<REC>

<申请号>=CN200710103244.2

<名称>=纳米氧化硅改进聚乙烯醇涂层的用途

<申请（专利权）人>=刘建林;

<发明（设计）人>=刘建林

<申请日>=2004.04.12

<地址>=071500河北省保定市高阳县委党校西侧

<摘要>=本发明公开了纳米氧化硅用于改进聚乙烯醇涂层的气体阻隔性能的用途。其氧气透过量降低了5倍以上，能满足一切需要阻隔性包装的产品的需要，且大大延长了被包装产品的保质期，为产品的外销提供了时间。

<REC>

<申请号>=CN00107655.8

<名称>=三相萃取一步法萃取纯化青霉素

<申请（专利权）人>=中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=陈继;王斌;刘庆芬;安震涛;刘会洲;陈家镛

<申请日>=2000.05.23

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=一种三相萃取一步法萃取纯化青霉素:将高分子

聚合物/盐或两种高分子聚合物按比例加入青霉素发酵液或其

滤液中,形成双水相,再加入有机相形成三相,调整pH,通过搅

拌、离心,一次完成其提取、纯化及除杂,青霉素被提取到有机

相中,色素、杂质及杂蛋白则被分配到双水相中;有效纯化有机

相,降低乳化程度,简化青霉素萃取的絮凝,破乳,冷冻脱水和脱

色等工艺,综合利用多相体系的密度梯度、极性梯度,对目标产

物和杂质同时进行定向分离。

<REC>

<申请号>=CN200410071022.3

<名称>=一种纳米复合功能型环保陶瓷洗涤球

<申请（专利权）人>=张福海

<发明（设计）人>=张福海

<申请日>=2004.07.27

<地址>=100094北京市海淀区东北旺南路31号501办公室

<摘要>=一种纳米复合功能型环保陶瓷洗涤球，本发明产

品其特征是它由几种天然非金属矿物组成，各成分重量百分数

是纳米级电气石10％、微米级电气石40－50％、微米级蛋白

石10－20％、微米级斜发沸石20－30％、分散剂甘氨酸酯衍

生物双子季铵盐0.1－0.3％、粘结剂聚乙烯醇10％；本发明产

品采用了纳米复合技术，具备洗涤效果好；洗涤球不溶于水，

无残留物质，不污染环境；无需漂洗，节水节电；洗涤水接触

皮肤，无过敏反应，还可以保护皮肤，手不会粗涩；其辐射远

红外线、放射负离子等特殊功能，还对改善环境，给人体健康

带来一系列的好处，本发明产品是现有洗涤产品的技术升级和

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN200410087981.4

<名称>=脂肪酶抑制聚合物

<申请（专利权）人>=基酶有限公司

<发明（设计）人>=W·哈瑞·曼德维勒三世;莫莉·凯特·博利;维凯特·R·加里加佩

<申请日>=1999.01.06

<地址>=美国马萨诸塞州

<摘要>=本发明描述了一种通过给患者服用已被一个或

多个抑制脂肪酶的基团取代的聚合物治疗患者肥胖的方法，脂

肪酶是负责脂肪水解的酶。本发明进一步涉及使用在本文所描

述的方法中的聚合物，以及制备聚合物的新型中间物和方法。

<REC>

<申请号>=CN94115532.3

<名称>=神草生光膜

<申请（专利权）人>=李向前

<发明（设计）人>=李向前

<申请日>=1994.09.12

<地址>=100080北京市海淀区海淀镇南大街33号艾德大酒店320房间

<摘要>=本发明涉及一种神草生光膜及其制备方法，由纯

中药和医用成膜材料制成，以菊花、枸杞子、草决明为

君，佐以丹参、当归、青葙子、蔓荆子、赤芍、白薇、柔叶

等。采用穴位给药疗法，将该神草生光膜贴于攒竹

穴、太阳穴、四白穴，预防和治疗青少年眼屈光不正

(近视、远视、伴散光近视、远视)，疗效达91.67％。

该神草生光膜使用方便，无刺激，无过敏，无毒副作

用。

<REC>

<申请号>=CN01120773.6

<名称>=包含改性的高度直链淀粉和聚乙烯醇混合物的纸张涂布组合物

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=R·L·比尔默斯;V·L·麦克维茨

<申请日>=2001.05.08

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明披露了一种提供良好阻挡性能的纸张涂

布组合物,所述组合物包含疏水改性的高度直链淀粉和聚乙烯

醇的混合物。

<REC>

<申请号>=CN03129324.7

<名称>=含竹纤维纱毛巾织物的生产方法

<申请（专利权）人>=上海锦乐纺织装饰品有限公司

<发明（设计）人>=沈一帆;陶振才;纪伟娟;陈鼎立

<申请日>=2003.06.17

<地址>=200042上海市余姚路555号

<摘要>=纺织工业中生产、日常生活中应用的含竹纤维纱

毛巾织物的生产方法工艺流程为整经→上浆→织造→退浆脱

脂→漂白→染色→后整理。特点在于调整了上浆的浆液配方和

工艺，配方中采用0.2％～0.6％聚乙烯醇，0.8％～1.2％麦淀粉，

上浆温度96～100℃，时间28～32s；调整了退浆脱脂液的配

方和工艺，配方中NaOH用量减少到1.2～1.5g/L，温度93～

97℃，时间55～65min。由于上述措施的采用，使强力较低的

竹纤维纱提高了强力和润滑性，织造生产能顺利进行；织成织

物手感柔软，且不损伤竹纤维强力，毛巾在潮湿季节无发腻、

霉变现象，染色牢度高。

<REC>

<申请号>=CN95112556.7

<名称>=一种一次性卫生餐具及其制作方法

<申请（专利权）人>=周会军

<发明（设计）人>=周会军

<申请日>=1995.11.23

<地址>=430080湖北省武汉市青山区红钢城红港二村129号

<摘要>=一种一次性卫生餐饮具及其制作方法，主要解决

现有一次性塑料饭盒等餐饮具有毒副作用、污染环

境、原料紧缺、工艺复杂等弊端。它由植物果壳或茎

秆或锯末与淀粉类、碳酸钙及水混合制成壳体。内外

层涂有聚乙烯醇增白涂料。内层及外层上缘涂有水

溶性解性聚苯乙烯乳胶。主要工艺过程为：各原料拌

合均匀；加入模腔振动使原料均匀布满模腔；上下模

同时向中模施压，完成合模、脱模及保压，壳体一次成

型；壳体内外层喷涂增白涂料；内层及外层上缘喷涂

防水涂料；辐照灭菌及包装。

<REC>

<申请号>=CN97121777.7

<名称>=具有绝缘性能的稀土永磁材料

<申请（专利权）人>=冶金工业部钢铁研究总院

<发明（设计）人>=潘伟;李卫;郭朝晖;李岫梅;张继凯

<申请日>=1997.12.19

<地址>=100081北京市海淀区学院南路76号

<摘要>=本发明所涉及的是稀土永磁材料领域。特别适用

于制备具有较高绝缘性的稀土永磁材料。该材料的组成是环氧

树脂1—10%,聚乙烯醇缩丁醛为0—10%,硅烷偶联剂为0—8%,

环氧聚酯漆为0.5—10%,其余为稀土永磁合金粉。该材料与现

有技术相比较具有稀土永磁体在较高频的交变磁场环境中使

用,磁体本身不发热,磁性能不损失,而且还具有很好的绝缘性。

<REC>

<申请号>=CN00137719.1

<名称>=一次性可降解植物纤维餐饮具的制造方法

<申请（专利权）人>=徐淑华

<发明（设计）人>=徐滨海;辛禹

<申请日>=2000.12.27

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市南岗区中宣街24号

<摘要>=本发明涉及一次性可降解植物纤维餐饮具的制造

方法,其特征在于:采用稻壳72.7－75.8为主要原料,并加入三聚氰

胺改性脲醛树脂11－20、聚乙醇1.5－2.5、硬质酸锌0.3－0.7、

钛白粉1.5－3淀粉4－6,并加以粉碎、配料、模压、烘干、消毒、

储存入库等工序完成,该产品经检验各种性能指标(如耐高温性、

耐水性、耐酸性等)、卫生指标、蒸发残渣等均优于国标

GB18006.1 1999《一次性可降解餐饮具通用技术条件》,是国内

唯一通过该标准的产品,并且具有制造方法易行,原材料来源广,

经济环保,价格低,储存期长,易排广等特点。

<REC>

<申请号>=CN03127195.2

<名称>=一种仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=长春恩维物贸有限责任公司

<发明（设计）人>=周涛

<申请日>=2003.09.29

<地址>=130032吉林省长春市惠工路3号

<摘要>=一种仿瓷涂料，是由聚乙烯醇、碳酸钙粉、滑石

粉、灰钙粉、硅灰石粉、膨润土、辛醇、羟乙基纤维素、OP

－10、二丁脂、甲苯、尿素、TP－1防沉剂、水混合制成，硬

度高、光洁度好、耐擦洗、产品储存期长、透气防潮、使用寿

命长、应用范围广，可使建筑工程缩短工期。

<REC>

<申请号>=CN85109219

<名称>=干法生产的医用止血纤维

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=周一心;付师申;曾宪珉;阳道允

<申请日>=1985.12.01

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=干法生产的医用止血纤维是以动物蛋白或动物

蛋白和聚乙烯醇并加入一定助剂经纺丝方法而制

成。这种止血纤维，具有止血疗效高、无毒、无副作

用、安全可靠、可被机体吸收，使用方便等特点。可广

泛用于普通外科、骨外科、妇产科、泌尿科、五官科、

肿瘤外科、脑外科等的各种创伤及手术伤口止血。本

发明的工艺合理，生产效率提高近3倍，物耗能耗减

少80～85％，生产成本降低40-45％，整个生产过程

无污染、无三废处理。

<REC>

<申请号>=CN97116638.2

<名称>=环保用的活性布及其制造方法

<申请（专利权）人>=谢进叁

<发明（设计）人>=谢进叁

<申请日>=1997.08.11

<地址>=台湾省高雄市三民区皓东路76巷19弄14号3楼

<摘要>=一种环保用的活性布及其制造方法,该活性布包

括纤维层片体及被覆其上且紧密结合的活性布本体,活性布本

体主要由催化剂、触媒剂、糊状植物性淀粉、液态无粒状聚乙

烯醇及发泡剂等物质调制固化而成,其外表为粗度、柔软适中的

不规则表面,其内部形成有透气孔,具有去污力强、软硬适中、

结实耐用、易洗快干等特性;其制造方法简单,不需要特殊设

备、容易控制、成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN02136282.3

<名称>=低成本内外墙仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=周华海

<发明（设计）人>=周华海

<申请日>=2002.07.30

<地址>=322000浙江省义乌市江东镇塔下洲村技奇涂料厂

<摘要>=本发明涉及一种墙体涂料，尤其是涉及一种硬度

高、光洁度高，附着力高的低成本内外墙仿瓷涂料的配方及生

产方法。本发明的配方是：聚乙烯醇1.0％～5.0％，荧光增白

剂1.0％～1.5％，增稠剂0.25％～0.28％，群青1.0％～1.2％，

轻质碳酸钙10％～12％，尿素1％～2％，双飞粉(重质碳酸

钙)50％～55％，其余为水。本发明具有产品成膜后硬度达6H，

墙面光洁如瓷，耐水洗，附着力高，在风雨日晒等情况下，不

起皱、不脱色、不变色、不掉粉，耐酸碱腐蚀等特点，并且施

工方便，成本低廉，内外墙均可用，能够达到满意的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200510046838.5

<名称>=内胎防漏胶及生产方法

<申请（专利权）人>=陈冠西

<发明（设计）人>=陈冠西

<申请日>=2005.07.05

<地址>=116001辽宁省大连市中山区世纪街18号富源商务酒店8018室

<摘要>=本发明公开一种内胎防漏胶，基本由以下原料(重

量百分比)制成：稀土氧化物4.0～6.0％、增胶粉4.0～6.0％、

硫酸铜1～3％、聚乙烯醇1.5～3.5％及水余量。其生产方法是

将重量百分比为4.0～6.0％的稀土氧化物、4.0～6.0％的增胶

粉、1～3％硫酸铜、1.5～3.5％的聚乙烯醇及余量的水混合，

并在温度为90～95℃的条件下搅拌熬制30～90分钟。将本发

明所生产的内胎防漏胶通过气门罐入内胎中，可在内胎的内表

面形成胶体保护层，当内胎由于各种原因发生破损时，内胎中

的胶体可自动填充至破损处，将漏气处补好，省时、省力，避

免由于内胎漏气而给车主带来的不便。尤其是在原料中添加了

乙二醇，可以保证内胎防漏胶在寒冷(－30℃左右)的环境中依

然能够正常使用。

<REC>

<申请号>=CN03106147.8

<名称>=电动吸尘器用集尘袋

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=小西武四;林荣治

<申请日>=2003.02.19

<地址>=日本冈山县

<摘要>=一种吸尘器用集尘袋，是现有的电动吸尘器用集

尘袋不能充分达到的低压力损失、且高捕集效率的、使用时不

容易产生破袋的吸尘器用集尘袋。是一种具有内袋和外袋的吸

尘器用集尘袋，外袋是用由直径为10μm以下的纤维构成的熔

喷无纺布，和在其一面或两面上层叠含有40％以上的聚乙烯醇

系纤维的湿式无纺布一体形成的目付为35－80g/m<SUP>2</SUP>的纤维片材构成的。

<REC>

<申请号>=CN95110687.2

<名称>=钢化墙面涂料

<申请（专利权）人>=湘潭市中南化工研究所

<发明（设计）人>=冯峥嵘

<申请日>=1995.03.31

<地址>=411100湖南省湘潭市建设中路6号

<摘要>=本发明涉及一种钢化墙面涂料，它的制造原料主

要由基料、丙烯酸酯或其聚合物、聚醋酸乙烯酯、甲基

硅醇钠、轻质碳酸钙、硬脂酸钙、滑石粉、立德粉、六偏

磷酸钠及助剂组成，它彻底解决了现有涂料涂膜脱粉

和不耐水的问题，耐干擦水洗万次以上，水泡10天涂

膜无变化，具备良好的防污能力，油污墨水沾上可擦

洗如新，其硬度高，质感饱满，有柔和光泽，制造工艺

简单，施工简捷，属于一种高档次、低成本符合中国国

情的墙面装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN99108061.0

<名称>=一种耐污染性聚乙烯醇复合膜的制备方法及其专用设备

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=刘忠洲;李娜;续曙光;吴光夏

<申请日>=1999.06.08

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及耐污染性聚乙烯醇复合膜的制备方

法及其专用设备,将基膜浸泡在1～20wt%表面活性剂水溶液或

醇溶液、1～20wt%表面活性剂+0.1～1vol%交联剂水溶液或醇

溶液、20～60vol%醇水溶液、含0.1～1vol%交联剂的20～

60vol%醇水溶液或0.1～1vol%交联剂的水溶液的预处理液中,

浸泡时间为0.5～24小时,浸泡液温度为5～70℃;通过专用制膜

设备,采用死端和错流加反向过滤方式将制膜液复合在基膜的

表面上,然后膜组件进行交联干燥,及膜的后处理最终得到耐污

染性聚乙烯醇复合膜。

<REC>

<申请号>=CN02139225.0

<名称>=墙面隔热保温材料

<申请（专利权）人>=武汉市鹏凌集团有限公司

<发明（设计）人>=陈春林;孙国平

<申请日>=2002.10.31

<地址>=430062湖北省武汉市武昌区徐东一路鹏凌苑小区6号楼

<摘要>=本发明公开了一种墙面隔热保温材料，主要解决

现有墙面材料保温节能效果较差的不足。该材料按重量由45～

60％的基料、15～25％的膨胀珍珠岩、8～15％的硅酸盐水泥、

10～20％的聚乙烯醇胶水、0.8～1.5％的羧甲基纤维素、1.5～

2.5％的钠基膨润土和0.1～0.2％的聚丙烯纤维构成；其中，所

说的基料为外表包裹有一层硬脂酸的轻质碳酸钙散状粉粒。该

材料密度小，导热系数低，憎水性强，抗压、抗收缩等力学性

能高，受环境气候和墙体变形影响小，能有效地阻止室内外热

交换，适于各种建筑围护结构内外侧及工业管道的隔热保温。

<REC>

<申请号>=CN97110616.9

<名称>=衣领保护膜

<申请（专利权）人>=贾玉柱;刘拥军

<发明（设计）人>=贾玉柱;刘拥军

<申请日>=1997.04.21

<地址>=030009山西省太原市敦化坊村北巷48号

<摘要>=本发明涉及一种衣领保护膜,其中含有:a)2～

18%(重量)聚环氧乙烷;b)2～16%(重量)聚乙烯基吡咯烷

酮;c)2～12%(重量)聚乙烯醇;d)2～8%(重量)异丁烯－马来酸酐

共聚物;e)0.5～5%增塑剂;f)0.5～5%稳定剂;g)0～1%香味

剂;h)10～25%乙醇;余量为水。由以上物质制备成混溶液,使用

时可采用喷、涂的方法使其在衣领上成膜,成膜后衣领挺括,手

感良好,穿后污垢易于洗掉,能延长衬衣穿着寿命,可普遍推广使

用。

<REC>

<申请号>=CN95116494.5

<名称>=一种保健建筑装饰板材

<申请（专利权）人>=晋永昶

<发明（设计）人>=晋永昶

<申请日>=1995.10.10

<地址>=100031北京市西城区参政胡同7号

<摘要>=一种保健建筑装饰板材，采用早强型或I型低碱

度硫铝酸盐水泥、粉绒状海泡石、细砂、腈纶短绒、聚乙烯醇

缩甲醛等按比例用淡水稀释搅拌后再经滚压成型而制得。这种

板材对人体健康安全无损，无毒无味、无污染，并且有较好的强

度和透气、吸水性能，还具有防火防潮功能，可广泛用于各种建

筑场所的装饰。

<REC>

<申请号>=CN200610015862.7

<名称>=低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.09.25

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法，将由伊利石粉、海泡石粉和膨润土按1∶0.5∶0.5制备的3％的悬浮剂和34％的水在低速搅拌下混合均匀，加入3％聚乙烯醇，溶解后加入锆英粉18％、棕刚玉21％、莫来石7％、鳞片石墨7％、镁橄榄石7％，继续搅拌均匀，即为成品。本发明的优点：无污染、低粘度、无毒、快干，提高铸件质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200610015861.2

<名称>=低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.09.25

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法，将由伊利石粉、海泡石粉和膨润土按1∶0.5∶0.5制备的2％的悬浮剂和33％的水在低速搅拌下混合均匀，加入2％聚乙烯醇，溶解后加入锆英粉21％、棕刚玉24％、莫来石6％、鳞片石墨6％、镁橄榄石6％，继续搅拌均匀，即为成品。本发明的优点：无污染、低粘度、无毒、快干，提高铸件质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN02146281.X

<名称>=一种钢模具切削抛光用硫磺油石

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.10.18

<地址>=300181天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=一种钢模具切削抛光用硫磺油石，它包括的组份

是：块状硫磺、聚乙烯醇、矿质沥青、石墨粉、石膏粉、碳化

硅金刚砂等材料，以块状硫磺、矿质沥青等作为粘结剂加进各

种材质的金刚砂制成一种对各种钢材制模具进行切削抛光的

油石，而且比日本的硫磺油石有弹性和抗冲击性，并且过程简

单，可以工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN98113423.8

<名称>=高强度乳胶化涂料及其配制方法

<申请（专利权）人>=黄长江

<发明（设计）人>=黄长江;龚惠成

<申请日>=1998.01.25

<地址>=430073湖北省武汉市化工学院科技门点15号

<摘要>=本发明涉及高强度乳胶化涂料及其配制方法,属

于建筑材料技术领域,适合于作内外墙壁涂料。本发明涂料包括

苯乙烯—丙烯酸聚合乳液,聚乙烯醇溶液,钙盐,滑石粉,表面活

性剂,六偏磷酸钠,抗氧剂和水。其配制方法是:先将聚乙烯醇以

外的材料在砂磨机中研磨,在搅拌机中搅拌,然后加入聚乙烯醇

溶液搅拌,最后过筛即成为成品。

<REC>

<申请号>=CN200610015863.1

<名称>=低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.09.25

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种低粘度铸件树脂砂芯铸型涂料制备方法，将由伊利石粉、海泡石粉和膨润土按1∶0.5∶0.5制备的1.5％的悬浮剂和37％的水在低速搅拌下混合均匀，加入1％聚乙烯醇，溶解后加入锆英粉17％、棕刚玉28％、莫来石5％、鳞片石墨5.5％、镁橄榄石5％，继续搅拌均匀，即为成品。本发明的优点：无污染、低粘度、无毒、快干，提高铸件质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN99108477.2

<名称>=能生物降解的膨化淀粉制品和其制备方法

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=D·S·勒瑟;J·内弗林;R·L·比尔默斯;D·C·劳林斯

<申请日>=1999.06.15

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种能生物降解的膨化淀粉制品,

在10%的相对湿度和23℃下具有小于0.451b/ft<SUP>3</SUP>的低堆积密度和小于1.0%的低含尘量,包括:a)改性淀粉,具有约10—30wt%的直链淀粉并用约2—6wt%的具有2—4个碳原子的结合烯化氧改性,和b)以淀粉重量计,约8—15wt%的水解聚乙烯醇并具有约88—99%的水解度。

<REC>

<申请号>=CN200510122442.4

<名称>=可溶解的交联聚乙烯醇聚氨酯及其合成方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=栗方星;刘冬平;孙瑞敏;陈俊

<申请日>=2005.12.20

<地址>=300071天津市卫津路94号南开大学化学学院

<摘要>=本发明涉及可溶解的交联聚乙烯醇聚氨酯及其

合成方法，它是聚乙烯醇与二异氰酸酯反应，聚乙烯醇的醇解

度范围在10％～80％，聚乙烯醇分子量在2×

10<SUP>3</SUP>～2×

10<SUP>6</SUP>；产率95％～100％，交联度

1％～50％。本发明合成出可溶解的交联的聚乙烯醇聚氨酯。

由于分子具有交联结构，该类聚合物具有机械性能好，耐高温

特性。由于能够溶解和熔融，有利于加工。

<REC>

<申请号>=CN94109555.X

<名称>=一种密封材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=于建立;李月申

<发明（设计）人>=于建立;李月申

<申请日>=1994.08.16

<地址>=100004北京市建国门外大街一号

<摘要>=本发明涉及一种密封材料及其制备方法。是以

丙烯酸酯共聚物乳液为基料，配以高纯膨胀石墨，碳

酸钙粉和有机溶剂而构成，用其制成的弹性密封环不

易老化，使用寿命长，换装简便易行，是一种理想的密

封材料。

<REC>

<申请号>=CN94109445.6

<名称>=病毒净水剂及制备方法

<申请（专利权）人>=沂南县农药厂

<发明（设计）人>=郭兴祥;李玉涛;刘尔辰

<申请日>=1994.08.21

<地址>=276300山东省沂南县城

<摘要>=一种25％病毒净水剂，采用硫酸铜、碳酸氢铵、

尿素、增效剂、助剂和水经化学反应制成，硫酸四氨合

铜，具有钝化病原病毒，抑制增殖的作用，加之其它辅

助成分，促进植物对药剂的吸收，激活植物的生长发

育，而达到防治病毒病害的作用。

<REC>

<申请号>=CN92109317.9

<名称>=新型水泥粘接剂

<申请（专利权）人>=韩志山

<发明（设计）人>=韩志山

<申请日>=1992.08.14

<地址>=300201天津市河西区南楼港云里3号107

<摘要>=本发明涉及建筑用水泥粘接剂的制备工艺。由

水泥、砂子、聚乙烯醇树脂、三乙醇胺、三异丙醇胺、甲

基纤维素、粉煤灰、氯化钙、硫酸亚铁组成的水泥粘接

剂组合物，可用于现代建筑用装饰材料的粘接。本发

明粘接强度高，耐低温，吸水性强，流动粘滞性和附着

性能优良，施工方便并且效率高。

<REC>

<申请号>=CN02122529.X

<名称>=水溶性纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=李华旺

<发明（设计）人>=李华旺

<申请日>=2002.06.01

<地址>=116001辽宁省大连中山区明泽街16号明苑大厦5楼H座

<摘要>=一种用于生产刺绣花边、饰带时作为底布的可溶

性纸，是用可溶性聚乙烯醇纤维为原料，用上网抄纸滤水、压

榨脱水、真空吸干，干燥的造纸方法制成，这种纸质地均匀，

纵、横强度好且一致。与目前大量采用的可溶性无纺布相比较，

其绣品次点率低、成品率高；其生产效率高，而生产成本却大

幅降低。

<REC>

<申请号>=CN95107095.9

<名称>=医治受损皮肤的粉末制剂

<申请（专利权）人>=兴和株式会社

<发明（设计）人>=稻木敏南;末广才备

<申请日>=1995.06.26

<地址>=日本爱知县

<摘要>=公开了用于医治受损皮肤的粉末制剂，它包括

50-90wt.％蔗糖，0.5-10wt.％聚乙烯基吡咯烷酮—

碘，和水溶性聚合物，该聚合物选自聚乙烯醇，聚乙烯

基吡咯烷酮，聚丙烯酸及其盐类，粗芽短梗孢糖，羧基

乙烯基聚合物类，甲基纤维素，羟甲基纤维素，羟丙基

甲基纤维素，和羧甲基纤维素及其盐类。该粉末制剂

的特征在于，甚至当在运输过程中或者类似情况下振

动时或贮存很长时间不会结块，在其使用时不会散落

并对伤口表面具有良好的粘合力。

<REC>

<申请号>=CN200410066746.9

<名称>=绿光敏感全息光致聚合物及全息记录干板的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=弓巧侠;顾冬红;黄明举;干福熹

<申请日>=2004.09.28

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种绿光敏感全息光致聚合物及全息记录干板

的制备方法，所述的绿光敏感全息光致聚合物由成膜物聚乙烯

醇，单体丙烯酰胺和双丙烯酰胺，光敏剂藻红B、引发剂N－

苯基甘氨酸以及增塑剂组成。全息记录干板的制备过程是：首

先将聚乙烯醇溶解于蒸馏水中，制得7％(wt)的聚乙烯醇水溶

液；第二步在聚乙烯醇水溶液中加入丙烯酰胺晶体和亚甲基双

丙烯酰胺晶体，以及N－苯基甘氨酸和增塑剂，第三步再加入

溶解于蒸馏水中的藻红B晶体，第四步将上述溶胶倒在基片

上，等水份挥发后制得光聚物全息干板。本发明的材料对绿光

敏感，受环境湿度影响小，抗缩皱能力强，干燥时间短，衍射

效率可达到65％，曝光强度为

50mJ/cm<SUP>2</SUP>。尤其适用于干法处理

光全息记录。

<REC>

<申请号>=CN01138271.6

<名称>=连铸机结晶器高温润滑剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=高小安

<发明（设计）人>=高小安;欧阳德刚

<申请日>=2001.12.12

<地址>=430082湖北省武汉市青山区建设十一路中安冶金材料厂

<摘要>=连铸机结晶器高温润滑剂及其制备工艺,属于涂

敷在结晶器内壁铜板上的润滑剂类。它由鳞片石墨、碳黑、膨

润土、硅溶胶、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、乙奈酚、丙烯酸

或聚乙烯醇及水配制而成。其制备工艺是,先将固体料倒入搅拌

机内搅拌均匀,再加入湿料,混合搅拌后,过筛去杂,再倒入胶体

磨内研磨乳化得润滑剂产品。本润滑剂为粘稠状黑色流体,涂敷

在连铸机结晶器内壁的铜板上,在钢水开始浇铸时能对结晶器

起润滑和保护作用,减少铸坯废品,延长结晶器的使用寿命。本

发明配方科学合理、制备工艺简单、使用安全、施工简单方便、

对人体无毒副作用、对环境无不良影响。

<REC>

<申请号>=CN87104255

<名称>=水包油乳化液

<申请（专利权）人>=山道士有限公司

<发明（设计）人>=汉斯·黑尔芬伯格

<申请日>=1987.06.15

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=巴胺磷的无溶剂水包油乳化液，其中含有：a)

5—50％(重量)工业用巴胺磷，它呈液滴状，其粒度

小于5微米，b)1—8％(重量)聚乙烯醇，c)

1—3％(重量)缓冲剂，使配方之pH值为6—7，d)

1—2％(重量)植物油，e)0.5—2％(重量)乳化剂，

f)0—8％(重量)防冻剂，g)0—0.1％(重量)防沫

剂，h)0—0.1％(重量)香味剂，余量为水。以及制

备该乳化液的方法。

<REC>

<申请号>=CN95103717.X

<名称>=高性能强力白乳胶

<申请（专利权）人>=许绍聪

<发明（设计）人>=许绍聪

<申请日>=1995.04.13

<地址>=100075北京市永定门外大红门北里6号

<摘要>=本发明涉及一种高性能强力白乳胶，由聚乙烯

醇、羧甲基纤维素、乳化剂、交联剂、发泡剂、分散剂、

增白剂、增塑剂、尿素等制成。省去了醋酸乙烯作原

料，所以原料成本大大降低。具有粘接强度高，耐水、

耐酸碱、耐油、耐冻等优良性能。适用于家具制作，建

筑涂料、装饰工程、包装、卷烟等行业，是一种性能好，

成本低的粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN97105659.5

<名称>=强力速效止痛膏(膜)

<申请（专利权）人>=李明伟

<发明（设计）人>=李明伟

<申请日>=1997.01.28

<地址>=262119山东省安丘市景芝镇西于戈村

<摘要>=本发明涉及了一种治疗风湿痹痛的外用强力速

效止痛膏(膜)。它是由川芎、紫草、大黄、锁阳、淫羊藿、银

花、细辛、蒲黄、茜草根、蚕沙、花椒、冰片、薄荷脑、樟脑、

烟酸、炎痛喜康、东莨菪碱、地塞米松、盐酸普鲁卡因。19

味中西药加辅料配制而成。本发明的药物配方合理,工艺简单,

使用方便。本发明药物渗透力强,吸收快速,止痛效果明显,且药

效持久。对各类风湿痹痛,跌打损伤、三叉神经痛等症具有特

效。

<REC>

<申请号>=CN200610014943.5

<名称>=具有防潮、防蒸汽性能浴室内墙涂料制作方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种具有防潮、防蒸汽性能浴室内墙涂料制作方法，浴室内墙涂料，其配方为：苯丙乳液41％，石粉35％，钛白粉5％，聚乙烯醇8％，六偏磷酸钠1％，水10％，将以上组分之固体混合均匀，在搅拌下逐渐地加到苯丙乳液中，基本搅开后加入聚乙烯醇，最后再加水搅拌均匀。本发明具有以下优点：成膜后硬度高，抗湿性能好。

<REC>

<申请号>=CN96118354.3

<名称>=玻化涂料及生产方法

<申请（专利权）人>=王钟贤

<发明（设计）人>=王钟贤

<申请日>=1996.09.23

<地址>=421513湖南省常宁县五建公司升阳化工建材厂

<摘要>=本发明提供了一种玻化涂料及生产方法,玻化涂

料由甲、乙两组材料配制而成。甲组材料为液体,由聚乙烯醇、

盐酸、甲醛、尿素、增白剂及水组成。乙组材料为细粉末状,

由灰钙粉、重质炭酸钙及轻钙粉组成。本发明提供的玻化涂料

成本低,硬度高,附着力强,耐干擦,水洗刷2000次左右不会失去

光亮度。

<REC>

<申请号>=CN200310109740.0

<名称>=一种建筑材料用粘合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=陈晓光

<发明（设计）人>=纪亚慧;陈晓光

<申请日>=2003.12.30

<地址>=130102吉林省长春市宽城区兴隆山镇毛家村

<摘要>=一种建筑材料用粘合剂，其特征在于：是由乙烯

－醋酸乙烯共聚乳液树脂、聚乙烯醇水溶液、乙醇或乙二醇、

水、石灰石粉、磷酸三甲苯酯组成，在石灰石粉中添加水，并

搅拌湿润，添加聚乙烯醇水溶液及VAE共聚乳液，再添加乙

醇、磷酸三甲苯酯，将以上组分充分拌匀然后研磨制成本发明。

本发明优点是：填充料选用石灰石粉，其重量比相当高，经过

试验，VAE共聚乳液与石灰粉组份比高达100∶650，仍有很

强的粘结力；组份中添加乙醇或乙二醇作为防冻剂，添加磷酸

三甲苯酯作为防霉剂。

<REC>

<申请号>=CN01126203.6

<名称>=一种环保活性片体及水式发泡制备方法

<申请（专利权）人>=李宏行;熊勇力

<发明（设计）人>=李宏行;熊勇力

<申请日>=2001.07.17

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及一种环保活性片体及水式发泡的制

备方法。环保活性片体是由纤维质片为主的底层及可单面式或

双面被覆于纤维质体表层的擦拭部组成。擦拭部由45－66(wt%)

的液态无粒状PVA,26－50(wt%)的糊状淀粉、3.6－10.0(wt%)

催化剂及4.5－10.0(wt%)的触媒剂。依序进行原料的搅拌混合

并被覆于纤维质片体后,再经烘干定型、水式发泡、脱酸冷却清

洗、冲洗压缩及再干燥等步骤的制造流程。其特征在于:经被覆

后的物料可利用加热装置从两侧初步加热烘干定型,使其略呈

固化而不会有原料粘着输送网及原料不均流动之状况,之后再

藉浮力于水式反应槽里配合催化剂及触媒剂等助剂并且进行

水式发泡,使成品具有品质优良、洁净力强、结构性及环保性佳

等功能。

<REC>

<申请号>=CN200410027459.7

<名称>=一种双组分弹性胶体生产材料的生产方法

<申请（专利权）人>=杨亚春

<发明（设计）人>=杨亚春

<申请日>=2004.06.01

<地址>=525000广东省茂名市城南后岭下塘村42号

<摘要>=一种双组分弹性胶体生产材料的生产方法，A组

分由聚乙烯醇5～9份、甲醛1～3份、水14～24份，搅拌混

合加热至60～100℃，保持0.5～1小时，降温至20～40℃出料

而得；B组分由乙二醇5～9份、熟石膏粉2～5份，搅拌混合

均匀而成。其工艺配方简单，原料易得，成本低，利用其制成

的车辆弹性胶体实心轮胎，综合性能好，制作方法简单，容易

实施，适合于推广应用，可代替现有的车辆轮胎使用，提高车

辆行驶的安全性。

<REC>

<申请号>=CN94101269.7

<名称>=织物背衬发泡涂料

<申请（专利权）人>=天津津澳乳胶制品有限公司

<发明（设计）人>=王树槐;赵绍云

<申请日>=1994.02.04

<地址>=300402天津市北辰津围路西葡萄园内

<摘要>=本发明涉及一种天然乳胶制织物背衬发泡涂

料。解决合成胶强度低有毒及天然胶机械稳定性差，

胶凝缓慢等问题，本发明采用总固含量60％，以上浓

缩天然胶乳为主要原料制成的预硫化胶乳或配合胶

乳中加稳定剂、分散剂、硫化剂、促进剂、活性剂、防老

剂、发泡剂、着色剂、增稠剂、填充剂、凝固剂、均匀混

合制成，且该涂料分为A、B、C、D四料单独存放上机

涂敷前混合使用，具有储存期长，运输安全，运输过程

中不分层、不沉淀、无絮凝，硫化曲线平坦，胶凝迅速，

单耗低，泡沫均匀，给人以舒适感，是理想的织物背衬

涂料。

<REC>

<申请号>=CN03116838.8

<名称>=双波长敏感的光致聚合物全息记录材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=刘学璋;姚华文;陈仲裕

<申请日>=2003.05.09

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种双波长敏感的光致聚合物全息记录材料及

制备方法，双波长敏感的光致聚合物全息记录材料是一种光聚

物干膜，含有聚乙烯醇、丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、三乙

醇胺、赤藓红和亚甲基蓝。其具体制备方法包括：按各成分的

重量百分比称量原料；将聚乙烯醇溶解于蒸馏水，制得10wt

％的PVA溶液；在聚乙烯醇溶液中加入溶解于蒸馏水的三乙

醇胺；分别加入溶解于蒸馏水的赤藓红晶体和溶解于蒸馏水的

亚甲基蓝；加入丙烯酰胺晶体和甲基双丙烯酰胺晶体，得到光

聚物溶胶；将上述溶胶倒在平板上，陈化待水份挥发后便得光

聚物干膜。本发明的材料能够对红光和绿光两种波长敏感，相

互间记录信息没有串扰，衍射效率都超过30％，该材料适用于

双波长全息存储。

<REC>

<申请号>=CN200410017260.6

<名称>=淀粉基生物可降解软包装材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=郭志伟

<发明（设计）人>=郭志伟;朱拥军;吴丽娜;吴瑜;余小敏

<申请日>=2004.03.29

<地址>=200336上海市天山路461弄天原二村16号601

<摘要>=本发明公开了一种淀粉基生物可降解软包装材

料及其制备方法。所述包装材料，为一种薄膜软包装材料，其

组分和重量百分比含量包括：淀粉50～80％，增塑剂10～20

％，填充剂10～30％。本发明的玉米淀粉基生物降解一次性软

包装膜料，外观淡白透明，表面光洁、无毒、无害、无异味，

具有足够的机械强度和耐温性能，膜质量符合QB/T2461－

1999要求，能在自然条件下降解，生物降解速度快，经检测，

在常温下土埋20天后开始生物降解，3～4月内可全部降解，

是防止“白色污染”的较为理想的材料。

<REC>

<申请号>=CN200410101387.6

<名称>=一种护肤美容膏状物及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=陆耘;曾汉民

<申请日>=2004.12.21

<地址>=510275广东省广州市海珠区新港西路135号

<摘要>=本发明涉及一种利用恩石、电气石等能释放负离

子的材料制备的新型能量活性的护肤美容面膜及其制备方法，

其组成为：高分子成膜剂5－30％(重量)、负离子释放剂20－

50％(重量)、表面活性剂1－10％(重量)、中药材0.5－8％(重

量)、其余为水，其中：高分子成膜剂是聚乙烯醇、羧甲基纤维

素、海藻酸盐中的一种或两种，负离子释放剂为恩石或电气石

超细粉末，在该膜与皮肤作用的过程中，起到洁肤、护肤和美

容作用。

<REC>

<申请号>=CN00125755.2

<名称>=自固化无机型导热胶泥

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=潘红良

<申请日>=2000.10.24

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种自固化无机型导热胶泥。所说

的导热胶泥是一种以导热材料和无机粘结材料作为主体材料,

通过合适的加工生产方法制成的糊状物,该胶泥的使用温度可

达400℃,粘结剪切强度可达1.0MPa以上,导热系数可达

14Kcal/m.hr.℃。具有导热系数高、粘接强度好、使用方便、价

格便宜等优点。

<REC>

<申请号>=CN02154952.4

<名称>=用于合金粉末烧结的粘合剂

<申请（专利权）人>=上海纯青实业有限公司

<发明（设计）人>=吴贺然

<申请日>=2002.12.11

<地址>=200050上海市安西路35号

<摘要>=一种用于合金粉末烧结的粘合剂，所述的这种用

于合金粉末烧结的粘合剂由乙醇、酚醛树脂、异丙醇和聚乙烯

醇缩丁醛组成，其中，所述的乙醇占所述的粘合剂的重量百分

比为75－82％，所述的酚醛树脂占所述的粘合剂的重量百分比

为0.5－1.5％、所述的异丙醇占所述的粘合剂的重量百分比为

9－15％，所述的聚乙烯醇缩丁醛占所述的粘合剂的重量百分

比为8－12.5％，将所述的乙醇、酚醛树脂、异丙醇和聚乙烯

醇缩丁醛搅拌混合即可得到粘合剂。本发明与已有技术相对

照，效果是积极且明显的。本发明的用于合金粉末烧结的粘合

剂由乙醇、酚醛树脂、异丙醇和聚乙烯醇缩丁醛组成，所以可

以均匀地将合金粉末粘覆在金属表面，以供烧结。

<REC>

<申请号>=CN99120946.X

<名称>=用于电池直封的拉干镉电极

<申请（专利权）人>=国营长虹机器厂

<发明（设计）人>=王正伟;刘新军;谢代碧

<申请日>=1999.09.24

<地址>=621000四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

<摘要>=一种用于电池直封的拉干镉电极,由载体和涂布于

载体上的活性材料构成,其特征是:所述活性材料的组成(重量)包

括:60%—75%氧化镉、4%—10%镍粉、5%—15%海绵镉、3%—

10%锌粉、1%—3%聚乙烯醇、4%—10%金属镉粉、1%—5%变

压器油、0.5%—2%磷酸氢二钠、以及0.1%—0.6%羧甲基纤维素

钠。采用本发明,使电池制造工艺简单,电池合格率提高5个百分

点、产量提高一倍、且制造成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN95194553.X

<名称>=选定的生物相容性稳定剂在聚乙烯酯基土壤加固浸渍组合物中的应用

<申请（专利权）人>=汉克尔股份两合公司

<发明（设计）人>=沃尔夫冈·里特;斯蒂芬·范塔普维卡扎;克里斯蒂安·霍尔特金

<申请日>=1995.08.01

<地址>=联邦德国杜塞尔多夫

<摘要>=描述了在室温下为固态和/或接触空气时固化的

脂肪酸、脂肪醇和/或其至少基本上不溶于水的酯、醚和/或与

尤其多价阳离子的盐作为可降解的和生物相容的稳定剂以提

高用聚乙烯酯基助剂尤其PVAc浸渍的土壤的耐水性。

<REC>

<申请号>=CN96195762.X

<名称>=流体动力针刺法生产纤维网的方法及由此方法生产的产品

<申请（专利权）人>=弗莱斯纳机器制造厂股份两合公司

<发明（设计）人>=格罗尔德·弗莱斯纳;阿尔弗雷德·瓦茨尔;乌尔里希·明斯特曼

<申请日>=1996.07.17

<地址>=联邦德国埃格尔斯巴赫

<摘要>=已知由一种聚乙烯醇纤维生产一种非织造物,这

种PVA纤维的最大优点是它溶于水的特性,这种纤维网可通过

机械针刺法使其致密,本发明开发一种方法,这种方法可采用液

体动力针刺法,在喷水针刺处理和随后的烘干处理时所需的其

它处理的特殊技术参数对本发明的特征加以说明补充。

<REC>

<申请号>=CN94116663.5

<名称>=无溶剂型干膜润滑剂

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=高金堂;毛绍兰;于刚;刘近朱;赵书元

<申请日>=1994.10.08

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路236号

<摘要>=本发明提供了一种无溶剂干膜润滑剂的粉末涂

料及其制备方法，以尼龙1010，环氧树脂E-12为粘

结剂，加入固体润滑剂，抗蚀剂，流平剂，增强剂等制

成。该干膜润滑剂的特点在于由100％的粉料组成，

消除了通常干膜润滑剂中的液体溶剂对人体和环境

的危害；其涂层厚而机械强度高，当与油、脂共用时有

突出的减磨抗摩效果。

<REC>

<申请号>=CN99100654.2

<名称>=一种有机光电导器件及其制备

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=蒋克健;王艳乔;丁瑞松;周金渭;张其春

<申请日>=1999.02.11

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=本发明的有机光电导器件是由金属底基、预涂

层、载流子产生层和载流子传输层构成,所述载流子传输层由有

机复合物和聚乙烯醇缩丁醛按重量比2∶1组成,所述载流子传

输层是由迁移材料腙和聚碳酸酯按重量比1∶1组成,本发明制

备的有机复合物在近红外和可见光都具有光敏响应,在可见光600nm的光敏性H<SUB>1/2</SUB>高达1.3×10<SUP>6</SUP>(μJ/cm<SUP>2</SUP>)<SUP>-1</SUP>,在近红外780nm其光敏性H<SUB>1/2</SUB>高达2.18×10<SUP>6</SUP>(μJ/cm<SUP>2</SUP>)<SUP>-1</SUP>,既可用于近红外激光具有光敏性的激光打印有机光电导体也可用于对可见光具有光敏性的静电复印有机光电导体。

<REC>

<申请号>=CN01129412.4

<名称>=一种工业型煤

<申请（专利权）人>=魏文生

<发明（设计）人>=魏文生

<申请日>=2001.06.18

<地址>=074200河北省易县梁格庄镇下黄蒿村

<摘要>=本发明是一种主要供小氮肥厂取代无烟煤造气

的工业型煤;由无烟煤粉、除烟烟煤粉和纯铝酸钙水泥、速凝剂

铝酸钙、减水剂木钙粉、初凝剂聚乙烯醇和水按配比混匀,压制

成550×600的扁方型型煤。该工业型煤易点燃,发热量高,耐高

温,产碳量65－70%,利用率达95%以上,成本较直接用无烟煤每

吨低30元。

<REC>

<申请号>=CN200610021972.4

<名称>=防止物品氧化的方法

<申请（专利权）人>=成都川浙应用科技有限公司

<发明（设计）人>=黄鹤程

<申请日>=2006.09.29

<地址>=610041四川省成都市科华北路99号403室成都川浙应用科技有限公司

<摘要>=本发明提供了一种防止物品氧化的方法。该方法

包括以下步骤：1)备袋：制备外包装袋和置于外包装袋内的内

袋，外包装袋袋体由柔性外层、柔性内层、置于内、外层间的

与内、外层复合的至少一层聚乙烯醇气体阻隔柔性复合层组

成；2)将物品分装于内袋中且封口；3)抽真空，注入惰性气体；

4)封袋。本发明可防止物品氧化而发霉变质，从而提高物品保

质期。

<REC>

<申请号>=CN92103510.1

<名称>=黄瓜种膜剂配方及其生产方法

<申请（专利权）人>=天津市黄瓜研究所

<发明（设计）人>=马德华;张历;张庆栋;杜胜利

<申请日>=1992.05.16

<地址>=300192天津市南开区复康路荣迁东里

<摘要>=本发明涉及一种在播种前对黄瓜种子进行处理

的专用种膜剂及其生产方法。该种膜剂是通过将一

定比例的分散剂、成膜剂、色素、微量元素加入到沸腾

的水中，混匀后再加入杀菌剂配制而成的。该种膜剂

能在种子表面形成一层特殊的膜，可广泛防治黄瓜的

各种病虫害，提高种子发芽率，使黄瓜幼苗生长茁壮，

提高黄瓜早期产量30％以上，且其生产方法简单，安

全无毒。

<REC>

<申请号>=CN98108222.X

<名称>=一种钻井液处理剂

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=杨正宇;杨国仪;周小蜀;郑平

<申请日>=1998.05.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号关家玉

<摘要>=一种钻井液处理剂。包括造纸蒸煮液,谷物薯类粉,NaOH,H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>,Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>和水溶性高分子。可用于淡水钻井液,盐水配浆钻井液和盐水污染钻井液。

<REC>

<申请号>=CN01129672.0

<名称>=一种可自然分解的高尔夫发球架及其制造方法

<申请（专利权）人>=江新荣

<发明（设计）人>=陈春辉

<申请日>=2001.06.27

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本发明涉及一种可自然分解的高尔夫发球架及

其制法，其为一种在弃置后可以自然分解，且无毒的环保产品。

其制法是将谷类外皮所制成的粉末状基材、填充剂(碳酸钙)以

及粘合剂(聚乙烯醇)以适当的比例混合均匀，再以水为媒介调

和，致使粉末状基材与填充剂借粘合剂的键结作用粘结成具有

可塑性的混合物，再经压力成型(如油压成型)制成。其含有可

自然分解的天然成分，则具有无毒性的优点，且具有质地坚固

的优点，故可达到环保的目的。

<REC>

<申请号>=CN02159183.0

<名称>=木薯粉发泡材缓冲材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=赵海宴;黄剑平;胡国庆;赵韬;魏忠

<发明（设计）人>=赵海宴;顾品忠;赵韬

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100062北京市崇文区幸福大街2号

<摘要>=本发明提供一种木薯粉发泡缓冲材料及其制备

方法，将木薯粉35－70份、胶联剂5－20份、聚乙烯醇10－

30份、硬脂酸0.5－2份、螯合剂0.5－5份、水4－15份，混

合经高混高搅，挤出机造粒，糊化发泡后切削成型，本发明提

供的木薯粉发泡材料具有如下的优点，提高了木薯的附加价

值，降低了生产成本，无须添加化学发泡剂，完全物理发泡，

操作简便，无须复杂的设备，可以全降解，无毒无害，环保效

果好。

<REC>

<申请号>=CN89106852.X

<名称>=显色树脂乳液及其制备

<申请（专利权）人>=国营山东化工厂

<发明（设计）人>=刘洪亮;陈常祥;赵月华;孔玉存

<申请日>=1989.11.10

<地址>=山东省济南市天桥区新城庄1号250033

<摘要>=本发明公开了一种显色树脂乳液及其制备方

法。显色树脂乳液是一种稳定的以水为分散介质的

热塑性固态显色酚醛树脂分散体系。其特征在于优

良的涂布性能及显色性能。制备特征在于先向需要

分散的树脂中加入一种有效的分散剂，制取一种预分

散树脂，然后与一种可以作为保护胶体的粘度稳定剂

一起加入乳化器中，在与预分散树脂软化点相一致的

温度下，强力分散，得到一种高固体含量的树脂乳液，

其平均粒度为2微米。本发明的显色树脂乳液主要

应用于压敏复写纸显色涂层的涂布。

<REC>

<申请号>=CN200410024605.0

<名称>=一种疏水的可完全生物降解材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=吴张永;陆冲;林嘉平;周达飞;程树军

<申请日>=2004.05.24

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明属于疏水性生物降解材料的制备方法。该

生物降解材料由淀粉、聚乙烯醇、可生物降解聚合物、增塑剂、

交联剂、补强剂、润滑剂和其它添加剂中的一种或几种共同组

成。经过共混，反应挤出，加工成型为各种形状制品，或先制

备成母料，再通过挤出、注射、吹塑、吸塑等加工成型或和其

它组分一起成型。本发明具有成本低、制品疏水性高、操作简

单、材料可完全生物降解等优点，可以解决白色污染问题。本

发明采用反应挤出的方法，材料的改性和材料成型同时进行，

简化了生产工艺，降低了生产成本，且便于连续化生产。

<REC>

<申请号>=CN200510105954.X

<名称>=隔油、隔水可剥离的透明保洁膜

<申请（专利权）人>=付晓光

<发明（设计）人>=付晓光

<申请日>=2005.10.08

<地址>=100096北京市昌平区回龙观镇南店新村16号楼4门401室

<摘要>=本发明提出了一种主要由成膜剂，防水剂，助剥

剂等制剂组成的“隔油、隔水可剥离的透明保洁膜”产品。该

产品成品为液态状，可任意涂覆在需要保洁的任意部位，而不

受条件限制，常温下能够自固化为如玻璃般透明的薄膜，该薄

膜隔油、隔水且可擦拭，清洁时，无需水洗可直接剥离。

<REC>

<申请号>=CN94114949.8

<名称>=一种包厢门及其制法

<申请（专利权）人>=王效芬

<发明（设计）人>=王宝利;王效芬;王玉堂

<申请日>=1994.08.19

<地址>=302850河北省文安县大柳河乡南各庄村

<摘要>=本发明公开了一种包厢门。该门由木质框架、填

充纸板和面板构成，其中面板由纤维布、纤维丝和特

制浆液制成。本发明制得的门具有防火、防潮、防酸

碱等特点，产品美观、轻便、强度高，具有优良的保温、

隔音效果，适用于建筑用各类内门、外门，是各种楼、

堂、馆、所建筑的理想用门。

<REC>

<申请号>=CN200510049242.0

<名称>=一种用于纺织行业的粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=柯奇君

<发明（设计）人>=柯奇君

<申请日>=2005.01.27

<地址>=323300浙江省遂昌县妙高镇溪边路农业局宿舍

<摘要>=本发明涉及一种用于纺织行业的粘合剂，由E－

51环氧树脂、丙烯酸丁酯、丙烯酸、聚乙烯醇、乳化剂、引发

剂、水以及碳酸氢钠配置而成。该粘合剂的生产成本低廉，具

有较好的增塑响应特性和稳定性，粘度也较高。

<REC>

<申请号>=CN96120725.6

<名称>=面具营养面膜及其制备工艺

<申请（专利权）人>=李建民

<发明（设计）人>=李建民

<申请日>=1996.11.26

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=本发明型涉及一种面具营养面膜及其制备工艺,

它是采用茶多酚、果酸、氮铜、薄荷油及中草药为主要综合

营养配方配备的醇溶原料及水溶原料,经两次涂布制成固体状

面具营养面膜,它起到了延缓皮肤衰老,预防和治疗因微生物在

皮肤内的繁殖导致皮肤疾患,且能促进皮肤血液的微循环,加强

皮肤对营养物质的吸收和代谢作用,面具营养面膜是无依托的

透明状面膜,作用时,既无恐怖感又美容效果好,它将受到新时代

女性的喜爱。

<REC>

<申请号>=CN01128585.0

<名称>=超强内墙涂料

<申请（专利权）人>=廖金恒

<发明（设计）人>=廖金恒

<申请日>=2001.09.08

<地址>=421236湖南省衡阳县洪市镇医院二门诊部

<摘要>=本发明公开的超强内墙涂料，是由胶水和固形物

经磨浆机磨浆制备而成，其特征是胶水的比例为30－40％，固

形物的比例为60－70％，所述胶水是由水、聚乙烯醇、纤维素

钠采用常规的熬胶工艺制备而成；所述固形物是由双飞粉、轻

质碳酸钙、灰钙粉、滑石粉、膨胀土构成的混合物。本发明提

供的超强内墙涂料，具有制造成本低，制作方便，涂料硬度高，

附着力强，墙面光亮，水洗后仍能保持原有的光亮的优点，在

低温和高温环境中不会出现断裂现象的优点。

<REC>

<申请号>=CN93119881.X

<名称>=防雾塑料透镜材料

<申请（专利权）人>=雷克斯哈姆工业有限公司

<发明（设计）人>=J·H·埃文斯

<申请日>=1993.12.18

<地址>=美国北卡罗来纳

<摘要>=本发明公开了一种特别适宜做可处置的抗结雾

透镜的防雾塑料材料。此透镜材料包括：基本上透明

的聚酯基质物在该聚酯基质物上的一层含聚偏二氯

乙烯的聚合物层；在该聚偏二氯乙烯层上的一可渗透

水的胶体层；和在此可渗透水的胶体层上的一含聚乙

烯醇的层。

<REC>

<申请号>=CN94111049.4

<名称>=高分子多彩喷塑涂料

<申请（专利权）人>=湘潭市高新化工研究中心

<发明（设计）人>=陈建设;黎光海;陈兵阳

<申请日>=1994.06.23

<地址>=411100湖南省湘潭市广云路雨建大楼

<摘要>=一种高分子多彩喷塑涂料，它使用钛白粉、邻苯

二甲酸二丁酯、乙二醇、8％聚乙烯醇胶水、醇酸清漆、

聚醋酸乙烯乳液、、乙烯醋酸乙烯乳液、磷酸三丁酯、

甲基硅油、丁酸异戊酯和色浆原料混合制成。它具有

成本低、工艺简单、使用方便、饰面格调高雅、立体感

强、耐污耐洗、光泽度高、抗老化性能好。它可用作涂

饰内墙或外墙的装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN200510023117.2

<名称>=无血清无动物来源蛋白的动物细胞培养用胎牛血清替代剂

<申请（专利权）人>=上海席诺生物技术有限公司

<发明（设计）人>=朱文洲

<申请日>=2005.01.05

<地址>=200233上海市漕宝路500号8号楼219室

<摘要>=本发明涉及一种无血清无动物来源蛋白的动物

细胞培养用胎牛血清替代剂，由重组人胰岛素样生长因子一1：

0.1g～0.5g/L(浓度)，重组人血小板源性生长因子一B：0.1g～

0.6g/L，重组人碱性成纤维细胞生长因子：0.05～0.4g/L，聚乙

二醇(MW7000～20000)，0.04～0.15％(w/v)，现用现加的聚乙

烯醇(密度1.27～1.31)∶0.001～0.05％(w/v)，巯基乙醇：0.3～

0.5mol/L组成；添加到RPMI1640或DMEM等培养基中，能

使CHO细胞、BHK细胞、L929细胞等快速贴壁，旺盛地生长；

6～12小时换液一次，基础培养基添加该配方成分所培养出的

细胞密度可达到与有10％血清培养基相媲美的一致使用效果，

完全可以替代血清添加到基础培养基中用于CHO细胞、BHK

细胞、L929细胞等的培养。

<REC>

<申请号>=CN200610012914.5

<名称>=水性白板笔墨水

<申请（专利权）人>=张志刚

<发明（设计）人>=张志刚;景富根

<申请日>=2006.07.03

<地址>=030032山西省太原市太原经济技术开发区唐华路南端太原市万众垣新型墙材有限公司

<摘要>=本发明涉及一种专供白板笔使用的水性墨水，主

要由润湿分散剂、白炭黑、轻质碳酸钙、调节剂、剥离剂、颜

料和水组成。本发明的水性白板笔墨水以水作为溶剂，并配以

无毒、无公害的环保材料，生产安全，墨水书写轻快流畅，字

迹清晰、平整、细腻，不污板面，易写、易擦，无气味，体现

了环保、节能、安全的功能效果。

<REC>

<申请号>=CN00134997.X

<名称>=隐形保真监测油墨防伪片

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=涂克华;王利群

<申请日>=2000.12.15

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种隐形保真监测油墨防伪片。它

包括压敏型油墨、高分子薄膜和隔离纸所组成;压敏型油墨包括

压敏胶和颜料,压敏胶∶颜料=1∶1～20∶1;压敏胶为下列一种

或二种以上的任何组合:1)橡胶压敏胶;2)聚丙烯酸酯;3)聚酯;4)

聚氨酯;5)聚氯乙烯;6)聚乙烯醇缩醛;7)乙烯一醋酸乙烯共聚

物。本发明的优点是使用简便,安全性能高,对需保密的图案等

起隐形防伪作用,不会被利用拍摄、复印所伪冒,同时能被计算

机网络所识别。

<REC>

<申请号>=CN03150999.1

<名称>=中空纤维膜制膜液的配方及其制品

<申请（专利权）人>=浙江欧美环境工程有限公司

<发明（设计）人>=吴扬;寇瑞强

<申请日>=2003.09.12

<地址>=313000浙江省湖州市创业大道688号

<摘要>=本发明涉及一种中空纤维膜，特别是一种亲水化

聚偏氟乙烯共混中空纤维膜的配方及其制品。该膜以聚偏氟乙

烯/磺化聚醚砜共混物或聚偏氟乙烯/聚醚砜共混物为原料，然

后共混物与亲水性添加剂聚乙烯吡咯烷酮或聚乙烯醇发生反

应，通过化学接枝形成亲水性中空纤维膜。聚偏氟乙烯柔韧性

好，而聚醚砜或磺化聚醚砜强度高，共混使两者性能取长补短，

使所得中空纤维膜具有高的水通量，强度适中，亲水性和稳定

性增强，且具有较长的使用寿命。该膜可广泛用于医药、卫生、

食品和工业等诸多领域中。

<REC>

<申请号>=CN200410031161.3

<名称>=一种液体创口贴及其制备方法

<申请（专利权）人>=李宇光

<发明（设计）人>=李宇光

<申请日>=2004.04.13

<地址>=136000吉林省四平市铁东区南马路33号

<摘要>=本发明公开了一种液体创口贴，其原料包括聚乙

烯醇缩醛0.5－15份、硅酮油1－3份、甲壳素0.5－20份、乙

醇0.5－20份、丙酮0.5－5份、纳米银1－5份、丙三醇0.5－

3份、二丁酯1－5份、薄荷油0.5－1份、麦饭石粉1－6份和

蒸馏水3－10份。本液体创口贴具有杀菌、抑菌、消肿止血、

减轻疼痛的作用，但使用它没有副作用，不会产生耐药性。同

时隔水、不沾衣褥，涂覆本创口贴的部分活动自如。本创口贴

敷设揭掉均非常方便，比起现有同类产品，更具有不受创口大

小、形状限制的优点，可以适用于身体上任何部位。本发明同

时还提供了上述液体创口贴的制作方法。

<REC>

<申请号>=CN96110875.4

<名称>=一次性用餐具和容器用不防水仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=周泰山

<发明（设计）人>=周泰山

<申请日>=1996.07.25

<地址>=430080湖北省武汉市青山红钢城16街46门5号

<摘要>=一种涂布于一次性用餐具和容器坯体外层和内

层打底子的无毒不防水仿瓷涂料及其制造方法和该涂料的应

用。本涂料先由一定比例的淀粉与水加热热化,然后按量再加入

碳酸钙、聚乙烯醇缩醛、着色剂和脱模剂混合均匀搅拌而制

得。用本涂料涂布于餐具和容器坯体内外,经热压后,使产品具

有强度高,有理想的仿瓷外观,尤其是不防水外层及内底层将使

产品用后丢弃遇水能较快溶蚀还原成渣,不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN99106118.7

<名称>=七彩锦锻涂料

<申请（专利权）人>=北京东方宏伟科技发展有限责任公司

<发明（设计）人>=刘波;何鲁明

<申请日>=1999.04.27

<地址>=100085北京市海淀区上地科贸大厦416室

<摘要>=该涂料为水溶性涂料,具有无毒、无味、不污染环

境、抗腐蚀、耐洗擦、附着力强、经久耐用。其喷涂效果多彩

多姿,错落有致,于不规则中规则;质感厚实,色调变幻无穷,能营

造各种不同的艺术气氛。其配方为:聚乙烯醇、水、盐酸、甲基

丙烯酸甲脂、甲醛、尿素、烧碱溶液的重量比为:1000∶8000∶

95∶2∶370∶100∶450,从而制得基料,用60目的滤网过滤出料,

放在溶器中密封保存。用以上方法制得的基料、乙二醇、乙二

醇丁醚、有机硅消泡剂,珠光粉、磷酸三丁酯、涂料色浆按重量

比:800∶50∶100∶24∶600∶80∶适量,混合搅拌均匀后,密封

储存,施工时,用专用喷枪加以喷涂。

<REC>

<申请号>=CN200310117753.2

<名称>=含有中药的吸附膜材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=鲁润华;柳军玺

<申请日>=2003.12.30

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=本发明涉及一种抗菌抗病毒的卫生防护材料及

其制备方法，特别涉及一种含有中药的吸附膜材料及其制备方

法。该材料由膜材料以及吸附担载在膜材料的中药活性部位提

取物组成，采用纤维膜吸附担载方法制备。材料具有较强的杀

灭病原微生物作用，机械性能良好，具有较好的卫生防护性能。

<REC>

<申请号>=CN00105863.0

<名称>=桥面专用防水涂料

<申请（专利权）人>=天津市禹王防水公司

<发明（设计）人>=唐素荣

<申请日>=2000.04.14

<地址>=300241天津市河北区中山北路33号

<摘要>=本发明属于建筑用防水涂料领域,它是一种桥面

专用防水涂料。该防水涂料选用石油、水、氯丁胶乳、乳化剂、

活性剂等多种组份进行混合制成防水涂料,其涂料的性能稳定,

成膜快、抗剪强度及粘结强度高、抗裂强度好、延伸性大,适于

桥面路面碾压延伸性能,有效防水抗渗。

<REC>

<申请号>=CN01130944.X

<名称>=一种多功能水解地膜液及其配制工艺

<申请（专利权）人>=罗萌

<发明（设计）人>=罗萌

<申请日>=2001.08.28

<地址>=570208海南省海口市海甸岛和平大道三横路碧溪苑小区C2幢

<摘要>=本发明涉及一种多功能水解地膜液及其配制工

艺,是用高分子材料辅以特种添加剂制成的环保型农用地膜

液。其液态产品施用方便、可喷可淋,直接施用到播过种的苗床

上,其液当即渗入土壤并在地表凝结成膜将苗床严密覆盖,保温

保墒效果良好,还可将适量化肥、微量元素以及除草剂、调节

剂、杀虫剂等添加其内同时施用。该膜能渐渐水解,其分解物除

增加土壤中氮、钾离子及二氧化碳外,不会造成任何污染。是一

种市场潜力较大的多功能农用新产品。

<REC>

<申请号>=CN97105882.2

<名称>=仿瓷涂料

<申请（专利权）人>=姚国强

<发明（设计）人>=姚国强

<申请日>=1997.05.15

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区中山路友爱西巷4号第四印刷厂院内东宝仿瓷涂料厂

<摘要>=本发明是一种仿瓷涂料，它由涂料和胶水组成，其

中涂料的配方及重量份比例是：氢氧化钙15-20、碳酸钙

25-30、重晶石粉3-5，胶水的配方及重量份比例是：聚乙

烯醇5-8、六偏磷酸钠0.2-0.5、乙二醇0.5-1.0、磷苯

二甲酸二丁脂0.4-0.8、水90-110。其优点是：涂饰面硬

度高，防水性能强，涂面光滑手感细腻，洁白光亮类似瓷砖，无毒

无味透气防潮，不脱落、脱粉、起皮龟裂，不发霉变质出黑斑，

配方科学，易于施工。

<REC>

<申请号>=CN200710049494.2

<名称>=高水溶性聚乙烯醇的制备

<申请（专利权）人>=四川大学;

<发明（设计）人>=冯海柯;贺媛;淡宜;江龙

<申请日>=2007.07.12

<地址>=610065四川省成都市武侯区一环路南一段24号

<摘要>=一种高水溶性聚乙烯醇的制备，其特点是将乙酸乙烯酯单体50－80份，甲醇16－49份，含羧基或酰胺基的乙烯基单体1－4份，引发剂0.04－0.08份，以共同加入或将调聚单体以滴加的方式加入反应器进行反应。反应在装备有温度计、搅拌器和回流冷凝器的反应器中进行，水浴加热至60－65℃，反应3－6小时，产物用甲醇配制成30％浓度的溶液，以氢氧化纳或氢氧化钾进行醇解，即得到高水溶性聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN96118785.9

<名称>=耐水涂料

<申请（专利权）人>=鲁永祥

<发明（设计）人>=鲁永祥

<申请日>=1996.11.01

<地址>=710014陕西省西安市西站张家村103号

<摘要>=本发明是一种防水耐擦洗涂料,它的重量比组成

是:硅灰石粉120～150、氢氧化钙50～150、轻质碳酸钙80～

100、膨润土2～3、聚乙烯醇18～20、硼酸10%水溶液1.5～2、

邻苯二甲酸二丁酯0.5～0.7、钛白粉2～5、群青2～2.5、水适

量。使用本如玉耐水涂料的墙面层光滑平整,光洁度高,色泽均

匀,不起泡、不脱粉、不产生裂纹,具有较高的强度和硬度,有如

玉石般的光滑,坚硬表面,耐水洗刷性能好,超过1000次,本涂料

无毒无味,对人体无害。

<REC>

<申请号>=CN85105551

<名称>=以聚乙烯醇为基础的无蜡上浆剂配方

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=D·A·瓦萨罗;D·W·曾格尔

<申请日>=1985.07.20

<地址>=美国特拉华州韦明顿

<摘要>=聚乙烯醇基浆液，它包含少量支链醇的低含量环

氧乙烷加合物，在上浆和织造时，具有优异性能，改

善织物的整理性能。

<REC>

<申请号>=CN200410084801.7

<名称>=抗菌杀毒清洁薄膜

<申请（专利权）人>=李德增

<发明（设计）人>=李德增

<申请日>=2004.10.10

<地址>=030600山西省晋中市榆次区榆太路169号万博数码港302室

<摘要>=一种全新的抗菌杀毒清洁产品。其外形为薄膜形

状，易于做成各种不同的包装，且具有水溶性特点，在洗手及

其他洗涤清洁使用中可完全溶解于水，没有任何残留物；配方

中加入了抗菌杀毒成分，具有良好的广谱抗菌和杀毒功效。由

于上述特征，所以该产品易于携带、做为一次性洗涤用品可替

代传统块状肥皂、香皂，防止多人使用、多次使用带来的病菌

传播和交叉感染，特别适合于旅游、出差及酒店、医院等公共

场合使用。

<REC>

<申请号>=CN01129673.9

<名称>=一种可自然分解的缓冲垫材及其制造方法

<申请（专利权）人>=江新荣

<发明（设计）人>=陈春辉

<申请日>=2001.06.27

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=一种可自然分解的缓冲垫材及其制法，其是以谷

类外皮制成的粉末状基材、填充剂(碳酸钙)以及粘合剂(聚乙烯

醇)依适当的比例搅拌混合均匀，再将增塑剂、水及其它添加剂

一同加入搅拌混合，由水作媒介调和，致使前述成分能借粘合

剂的键结作用粘结成一内含有水分的复合材料，再经由挤出机

挤出的同时利用高温使该复合材料内的水分气化而达到发泡

的效果，制成发泡材，再经干燥定型即得缓冲垫材，其为可自

然分解且无毒的环保产品。

<REC>

<申请号>=CN200410013866.2

<名称>=纸板电池用浆层纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=佘志明

<发明（设计）人>=佘志明

<申请日>=2004.01.08

<地址>=213002江苏省常州市新市路141号金光电池材料有限公司

<摘要>=本发明涉及用于干电池的浆层纸及其制造方法。

本发明的浆层纸具有基纸，基纸的两面均设有浆料固化层，浆

料固化层由混合浆料经加热干燥后形成；形成浆料固化层的混

合浆料含有三氯化铋、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、改性淀粉、三

氯化铟、乳化剂和水；浆料固化层的厚度为0.02至0.05毫米。

制造该浆层纸的方法是：制备混合浆料；使基纸由设有混合浆

料的涂布机的浸料槽中通过，而在基纸的两面各涂布一层浆

料；对涂有浆料的基纸进行加热而使其被烘干；收卷、分切后

得到成品。本发明的浆层纸电气性能较好、且无汞无镉属环保

型产品，本发明的浆层纸的制造方法具有工艺简单、效率较高

的优点。

<REC>

<申请号>=CN01128143.X

<名称>=水溶纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=金周敏

<发明（设计）人>=金周敏;陈峰彪

<申请日>=2001.09.05

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区泡崖3区信箱2－5

<摘要>=水溶纸及其制造方法,涉及纸原料及制纸方

法。制造方法采用制浆、挂浆、真空脱水、烘干、压光工艺。

第一步:制网纸,把水溶性维尼纶纤维制浆成细纤维,湿法造纸

成网,经真空脱水,烘干制得。第二步:制水溶纸,把网纸在聚乙

烯醇的饱和溶液中挂浆、经真空脱水、烘干,压光机压光,制得

水溶纸。第一步、第二步中烘干温度低于70℃。经上述方法

制得的水溶纸由水溶性维尼纶纤维和聚乙烯醇构成,水溶性

维尼纶纤维网纸上挂有聚乙烯醇。水溶纸水溶效果好,在70

℃水温下全溶。制造工艺简单,挂聚乙烯醇后,透气率为零,设

备投资少。用水溶纸制袋不露,装医疗器具进行消毒,防止二次

感染,不易划坏,可广泛应用于医疗行业。

<REC>

<申请号>=CN98113489.0

<名称>=超强三维立体涂料

<申请（专利权）人>=聂斌

<发明（设计）人>=操定安;聂斌;方续明;胡兵

<申请日>=1998.03.30

<地址>=430070湖北省武汉市珞狮路393号

<摘要>=本发明涉及一种超强三维立体涂料,它是由纤维

素、聚乙烯醇、白乳胶、钛白粉、滑石粉、立德粉、甘油、乙

二醇、轻质碳酸钙、立偏磷酸钙、色浆以及水混制而成。本发

明使用时直接喷涂于墙面上即可得到不同花纹的图案。本发明

配方独特,成本低,施工方便,花纹美观,立体感强,还具有防腐性

能强、粘接牢固的优点。

<REC>

<申请号>=CN01139140.5

<名称>=树枝形或多边形的铜－银双金属超细粉体及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海博纳维来新材料有限公司

<发明（设计）人>=赵斌;吴秀华;邵佳敏;陶志清

<申请日>=2001.12.20

<地址>=200235上海市钦州南路81号11楼

<摘要>=本发明公开了一种树枝形或多边形的铜－银双

金属超细粉体及其制备方法。本发明首先制备一种超细铜粉,

然后将此铜粉在水中搅拌分散均匀置于热水浴上恒温,并在铜

粉的悬浊液中再加入有高分子保护剂存在的银离子,使银离子

与铜发生置换反应,并在铜粒子的表面部分或全部被银粒子所

包覆,具有两种形态:①树枝形,其粒径为1μm～20μm,②多边

形,其粒径为100nm～2μm。本发明的铜－银双金属粉既克服

了铜粉和银粉的缺点,又保持了两者的优点,不易氧化,成本较低,

制备方法也简单,作为抗菌剂能同时杀灭细菌和真菌,按国标其

杀菌率可达100%。同时,该铜－银双金属粉具有十分优异的导

电性能和催化性能。

<REC>

<申请号>=CN94107906.6

<名称>=新型特种除锈防锈漆

<申请（专利权）人>=廖龙

<发明（设计）人>=廖龙

<申请日>=1994.07.30

<地址>=430064湖北省武汉市武昌丁字桥路98号

<摘要>=本发明是一种新型特种除锈防锈漆。它由聚乙

烯醇缩甲醛树脂或聚乙烯醇缩丁醛树脂、乙醇、酚醛

树脂、磷酸、柠檬酸、滑石粉、氧化铁红，稳锈颜料等化

学助剂经搅拌研磨而制成的。该漆可直接涂敷在有锈或无锈的金属表面，作为

防锈和装饰。该漆与金属结合力好、防锈寿命长、干

燥快、使用方便、成本低、涂膜可耐180℃高温，是目

前较为理想的除锈防锈漆。

<REC>

<申请号>=CN94119750.6

<名称>=一种干粉保温隔热涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=王春生;宫兆华

<发明（设计）人>=王春生;宫兆华

<申请日>=1994.12.15

<地址>=302950河北省大城县大里公路96号

<摘要>=本发明公开了一种干粉保温隔热涂料及其制备

方法。它以珍珠岩、海泡石、硅藻土、玻璃微珠、漂珠

为填料，硅酸铝、石棉绒作为辅助增强料，掺配化学添

加剂渗透剂T和耐高温胶粘剂、聚乙烯醇缩甲醛水

溶液，经蒸馏釜搅拌混合，烘干机干燥，而后在搅拌的

同时依次将辅料分别投放，进而制成。本品保温隔热

性能好，使用寿命长，干燥时间短，便于包装储运施

工，与湿制品相比，包装费用可降低30％，单位施工

面积造价可降低19.50％，可广泛用于各种行业设备

的保温，是湿制品硅酸盐保温涂料的理想换代产品。

<REC>

<申请号>=CN200610014951.X

<名称>=耐火防水涂料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种耐火防水涂料，原料重量配比：5－88型聚乙烯醇85－105，37％的甲醛90－110，工业用苯酚10－20，含氮46％的尿素35－45，工业用次氯酸钠4－8，工业用氨水10－20，工业用氯化铵18－25，工业用水玻璃16－30，水适量，聚乙烯醇溶解，加次氯酸钠降解，同部分甲醛缩醛反应，苯酚、尿素、甲醛缩甲醛羚甲基脲醛反应，加氨水，水玻璃、氯化铵共聚反应而成。本发明具有以下优点：生产过程无三废排放，减少环境污染，耐候性好，抗拉强度高，延伸率大，冷作业，施工简便，使用温度范围宽，改善施工人员劳动条件。

<REC>

<申请号>=CN200580009277.X

<名称>=偏振镜、偏振片、光学薄膜及图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=吉冈昌宏;宫武稔

<申请日>=2005.03.18

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种偏振镜，其由具有在以透光性树

脂形成的基质中分散有至少两种微小区域的结构的薄膜构成，

该微小区域的至少一种是由液晶性双折射材料形成，其他的微

小区域的至少一种是由含有在所述液晶性双折射材料的液晶

温度范围内不丧失二色性的二色性吸光体的聚乙烯醇系树脂

材料形成。该偏振镜具有能够抑制黒显示时的透射率不均的高

透射率、高偏振度，并且耐热性出色。

<REC>

<申请号>=CN200410050526.7

<名称>=一种适温物质及生产方法

<申请（专利权）人>=张文全

<发明（设计）人>=张文全;王沈城;王茂国;唐世君

<申请日>=2004.09.28

<地址>=110013辽宁省沈阳市和平区南六经街16号

<摘要>=一种适温物质，为几种化合物的水溶液，他们组

分如下：六水氯化钙50％水溶液：100ml、无水过氧化锶

0.2－1.5g、丙三醇：0－3ml、聚乙烯醇(聚合度1750)：0－1.5g、

多元醇(可为乙二醇、丙二醇、葡萄糖等、但丙三醇除外)：0

－3ml。本发明提供的适温物质制备方法分成以下几个步骤：

1.按配方比例向六水氯化钙50％水溶液中加入无水过氧化锶，

并搅拌均匀备用；2.按配方比例向以上溶液中加入丙三醇；3.

按配方比例向六水氯化钙和无水过氧化锶水溶液中加入聚乙

烯醇，应将六水氯化钙和过氧化锶水溶液加热至80℃左右，再

加入聚乙烯醇并均匀搅拌至全溶。4.按配方比例向六水氯化钙

加无水过氧化锶水溶液，加入多元醇时可按配方比例于常温下

混合并搅拌均匀。

<REC>

<申请号>=CN03117870.7

<名称>=一种仿宣水写纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=徐洁

<发明（设计）人>=徐洁

<申请日>=2003.05.16

<地址>=620010四川省眉山市东坡区复兴乡五皇村五皇纸厂

<摘要>=本发明公开的仿宣水写纸及制造方法，纸内层为

黑色基纸，外层为白色涂布层，特征是：按重量份计黑色基纸

为包括纸浆纤维1000份，黑色颜料10－50份，胶10－30份，

酸盐20－100份，干强剂1－30份，湿强剂1－30份的组合物；

白色涂布层为包括白色颜料1000份，分散剂适量，粘合剂：

A.丁苯胶乳和丙苯胶乳100－200份，B.PVA聚乙烯醇20－50

份，交联剂3－30份，调节剂的组合物；制造方法包括黑色基

纸制造、白色涂料制备和基纸表面涂料，前者包括纸浆处理、

颜料混合、基纸纸浆制备、抄造黑色基纸工序；白色涂料制备

包括配料研磨，依序填加配方料，及调节pH值工序；优点是

取材易得、制造成本低廉、不污染环境、纸面平整度好、折光

柔和、水写字迹清晰明朗、反复使用不破损。

<REC>

<申请号>=CN200510024991.8

<名称>=用于空调换热器铝箔的涂层剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=赵择卿;陈小立;崔淑玲

<申请日>=2005.04.08

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明公开了一种用于空调换热器铝箔的亲水、

抗蚀多功能环保型涂层剂。本发明的关键在重铬酸铵遇光后发

生光化还原反应，使Cr<SUP>+6</SUP>→

Cr<SUP>+3</SUP>，最后生成氢氨化铬，它很

快与聚乙烯、甘油、两性型表面活性剂N－酰胺丙基－N－N

－二甲基－N－β羟基磺化丙基铵甜菜碱和阴离子表面活性剂

十二烷基磺酸钠中的羟基或羧基或含氧基络合形成交链键，而

生成不溶于水的强度高的大分子膜。本发明工艺过程简单，投

资特别低。本发明与水的接触角降至≥13°。本发明既可用于

整卷铝箔涂层，也可用于已制成空调换热器的单件涂层。用本

发明技术安装一条生产线的设备投资约2万元人民，其生产量

可达2000～5000T/a。

<REC>

<申请号>=CN200510111555.4

<名称>=预拌保温砂浆

<申请（专利权）人>=上海浦东宝房混凝土公司;

<发明（设计）人>=徐卫;郁骏;刘斌

<申请日>=2005.12.15

<地址>=200137上海市浦东新区江心沙路1735号

<摘要>=一种预拌保温砂浆。是包括水泥和其他物质所赋予的水凝性混合物。是以水泥为胶凝材料。以海泡石和陶砂为主体，少量聚苯乙烯颗粒为体积扩张剂、加入少量聚乙烯醇水溶液增加和易性，以及外加砂浆缓凝剂以方便运输和使用。本砂浆具有密度小、导热系数小，抗压强度大，压剪粘结强度高，收缩率低，有明显的保温节能效果，并便于商品化。

<REC>

<申请号>=CN200710043805.4

<名称>=纺粘水溶性聚乙烯醇非织造布的制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=邵娟;靳向煜

<申请日>=2007.07.13

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种纺粘水溶性聚乙烯醇非织造布的制备方法，系采用聚合度为500-2000，醇解度为88-99的热塑性聚乙烯醇粒子经过干燥、高速纺丝、铺网、热轧粘合等工艺采用纺粘法制备水溶性聚乙烯醇纺粘法非织造布。该方法设备简单，工艺流程短，投资省，而且纤维细，强力大，具有可溶性，并且对环境无污染。该非织造布可以应用在染料袋，手术衣和手术服等。

<REC>

<申请号>=CN00137795.7

<名称>=制备水溶性薄膜的方法

<申请（专利权）人>=强生消费者公司

<发明（设计）人>=S·Y·林;K·J·帕特尔;M·林克;M·L·坎格

<申请日>=2000.12.25

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及制备水溶性薄膜的方法。包括(a)制备

包括成膜剂、水溶性增塑剂、活性药物和溶剂的溶液;(b)在约

50—100℃干燥该溶液,形成薄膜;(c)在约15—60℃,至少约30%

相对湿度下固化该薄膜。本发明的水溶性薄膜可加到阴道装置

如填塞物和涂药器。这种方法可制得均匀和均相薄膜,比现有水

溶性薄膜更富弹性,滴液更少,尤其是加到阴道剂型时。这种薄膜刺

激性小。而且与现有大多数水溶性薄膜不同,薄膜可成形而提供与

体腔更大的接触面积,增加药物输送。

<REC>

<申请号>=CN00107879.8

<名称>=高强度隔热材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=单良;刘效德

<发明（设计）人>=单良;刘效德

<申请日>=2000.06.29

<地址>=261500山东省高密县高密镇尧头村713号

<摘要>=本发明公开了一种保温隔热材料,其至少包括

A、B两种组合物,各组合物中分别有泡化碱、石棉、珍珠岩、

硅藻土、镁砂、聚乙烯醇和玻璃棉等,各组合物通过其中各组分

按一定的次序混合搅拌而成。本发明提供的隔热材料将现有技

术中常用的保温材料如石棉、珍珠岩和玻璃棉等用几种特定的

粘合剂和配料按一定的配比混合在一起,并通过特定的加工制

备方法,获得了一种隔热性能好、机械强度高、不易开裂、不易

脱落、不易粉化、抗老化耐腐蚀、无毒无味的绿色隔热保温材

料。

<REC>

<申请号>=CN200410000411.7

<名称>=一种魔芋多彩涂料及生产工艺

<申请（专利权）人>=华中农业大学

<发明（设计）人>=李斌;谢笔钧;胡敏;杨铁贵;王可兴;潘思轶;杨尔宁

<申请日>=2000.11.17

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区狮子山街

<摘要>=本发明公开了一种魔芋多彩涂料及制备工艺。本

发明的特点是：利用植物天然高分子例如先将魔芋精粉或飞粉

中的魔芋葡甘聚糖进行化学双改性及物理共混得到改性产物

水溶胶，再加入适量的40％氯偏乳液，钛白粉，含镁硅酸盐，

氧化铁黑、0.35％魔芋精粉水溶胶等生产出所述的魔芋多彩涂

料。与现有技术相比，本发明的原料来源广，无环境污染，产

品性能优良和生产成本较低等优点。

<REC>

<申请号>=CN96121468.6

<名称>=一种固—固相转变贮能控温功能材料及其制备

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=郭元强;梁学海

<申请日>=1996.12.30

<地址>=510650广东省广州市五山

<摘要>=一种固—固相转变贮能控温功能材料及其制

备。为克服现有技术制备的复合贮能材料存在的热稳定性、热

挥发性、热滞后性等方面的缺陷，本发明提供的新型固—固相

转变贮能控温功能材料，是由半刚性含多侧羟基的高分子，如纤

维素及其衍生物羧甲基纤维素、醋酸纤维素及甲壳素等和含端

羟基的热塑性结晶性高分子，如聚乙二醇、聚乙烯醇、聚氧乙

烯，通过溶液共混方法制备而成，该材料具有固—固态相转变，

相转变温度为-18℃～85℃，相变焓大于或等于20焦耳/克，

该材料具有较好的热稳定性，无热滞后性和挥发性，可以用于对

温度控制精度要求较高的精密机械、电子仪表、自动控制、航

天航空等领域，同时该物质可以通过溶液纺丝制成具有能量贮

存和温度控制功能的织物或服装，具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03130556.3

<名称>=用于血液透析的聚偏氟乙烯中空纤维膜

<申请（专利权）人>=天津膜天膜工程技术有限公司

<发明（设计）人>=吕晓龙

<申请日>=2003.08.13

<地址>=300160天津市河东区程林庄路63号

<摘要>=本发明涉及一种用于血液透析的聚偏氟乙烯中空纤维膜，该膜厚为10～50μm，内径是100μm～500μm，是由包括15－35wt％的聚偏氟乙烯树脂固体物质、60－80wt％的纺丝溶剂、1～5wt％的亲水性大分子和1～9wt％的致孔剂的纺丝原液经干—湿法纺丝工艺纺丝制得，其中亲水性大分子为聚乙二醇、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮和/或聚氧乙烯，纺丝溶剂是极性溶剂。

<REC>

<申请号>=CN98102336.3

<名称>=医药保健外用贴膏剂的基质及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=刘俊生;孙光洁;刘锋;李秀兰

<申请日>=1998.06.04

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种医药保健外用贴膏剂基质及

其制备方法,它是由粘性剂、赋型剂、柔化剂、保湿剂和溶剂配

制而成的。首先把粘性剂、赋型剂、柔化剂混合均匀,再加入保

湿剂和溶剂,升温搅拌均匀即得基质。该基质配方和制备方法简

便,是很好的药物载体。

<REC>

<申请号>=CN200510094953.X

<名称>=一种痔疮膏

<申请（专利权）人>=夏运岳

<发明（设计）人>=夏运岳

<申请日>=2005.10.18

<地址>=215006江苏省苏州市十全街289号锦沧花园

<摘要>=一种痔疮膏，其特征在于：药物制剂的有效成分

主要由以下配方组成：膏体基质：亲水性高分子聚合物30％～

80％重量；药物活性成分：七叶皂苷钠0.5％～10％重量；油

性介质溶媒：液体石蜡余量；所述亲水性高分子聚合物选择下

列材料之一或两者及两者以上的组合：明胶、羧甲基纤维素钠、

聚乙烯醇、淀粉、海藻胶、羧丙基纤维素、羧乙基丙基纤维素。

本发明涉及一种治疗痔疮的膏药，其创新在于膏体基质：亲水

性高分子聚合物用油性介质制成的软膏，能提供一种在肛管直

肠粘膜表面形成长达12小时以上的保护膜，且能够在局部长

时间缓慢释放药物的制剂，另外，粪便经胶状膜包裹，排便时

起润滑作用，可避免和减轻粪便对痔的摩擦和推拉等机械刺

激，能有效地改善痔脱出的症状。该制剂使用方便，疗效较理

想。

<REC>

<申请号>=CN00132253.2

<名称>=水基双膜防水涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=蔡兆林

<发明（设计）人>=蔡兆林

<申请日>=2000.11.13

<地址>=443600湖北省秭归县新城庙嘴36号

<摘要>=本发明涉及建筑防水涂料及其制备方法,该涂

料成份中含有橡胶、酪素、氢氧化钠、氨水、乳化剂、硬脂

酸、石蜡、氯丁乳胶、促进剂、防老剂、氧化锌、海泡石、

石棉粉、钛白粉、轻钙、苯甲酸钠、聚乙烯醇、软水等。这种

防水涂料能牢固地附着在需要防水的物体的表面上,具有高柔

韧性、粘接力强、耐热耐冻、耐酸碱及耐老化,使用寿命20年

以上。

<REC>

<申请号>=CN03148109.4

<名称>=环保棺材的原料组成及其制备方法

<申请（专利权）人>=侯玉泉;涂玉国

<发明（设计）人>=侯玉泉;涂玉国

<申请日>=2003.07.02

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本发明公开了一种环保棺材的原料组成及其制

备方法。一种环保棺材的原料组成，包含一复合材料，是由一

农业废弃物粉碎而成的粉末所制成；一填充料，为一天然淀粉

质用以填补该复合材料的缝隙；以及一粘着剂，为聚乙烯醇

(PVA)以水作媒介形成一粘着剂，该粘着剂用以将该充填料和

该复合材料粘结在一起，在制作方法上包括下列步骤：原料烘

干、原料粉碎、混料、成型、风干、防水处理、组装以及涂布

后完成成品。

<REC>

<申请号>=CN94116973.1

<名称>=一种用于激光印字机直接制版的胶印版材及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京印刷学院

<发明（设计）人>=葛袁静;张广秋;王东宝;乔治山;张迅;向阳

<申请日>=1994.10.20

<地址>=102600北京市大兴县黄村兴华路北京印刷学院

<摘要>=本发明涉及一种用于激光印字机直接制版的胶

印版材及其制备方法，该版材有两层结构，一层为基

体层是改性胶片，另一层为图文接受固定层，是以专

用涂料在基体层上一次涂布、一次成膜而获得。在大

气中常压状态下采用电晕放电等离子体处理胶片，之

后，涂布专用涂料成膜。此种版材可用于激光印字机

直接制版，也可用复印机直接制版，印刷中不仅可用

PS版润版液，而且可以仅用清水做润版液。耐印力

可达10000～15000印。

<REC>

<申请号>=CN96118112.5

<名称>=一种主治慢性鼻炎的中药制剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=黄汝太

<发明（设计）人>=黄汝太

<申请日>=1996.04.13

<地址>=519020广东省珠海市拱北夏湾新村12栋704室

<摘要>=一种主治慢性鼻炎的中药制剂，主要由白芷、薄

荷、辛荑花、千里光、苍耳子、红花、莪术、田七以及冰片和

辅料聚乙烯醇、羟甲基纤维素钠、吐温-80及甘油组成，其制

作方法为将中药(除冰片外)加水后煎煮，煮液经过滤后浓缩；将

聚乙烯醇水浴溶化；将其他辅料加水研匀，然后前二液混匀，制

成中药药膜。采用本发明的中药制剂，具有疗效显著、施药方

便、药物直接作用于病变部位并能维持较长时间的药效等优点，

从而有效地克服了现有技术的不足、对慢性鼻炎、鼻中隔糜

烂、萎缩性鼻炎、鼻窦炎以及过敏性鼻炎等疾病均有良好的效

果。

<REC>

<申请号>=CN02131034.3

<名称>=利福昔明胶囊

<申请（专利权）人>=天津合益达生物医学技术有限公司

<发明（设计）人>=贾伟;薛京

<申请日>=2002.09.26

<地址>=300092天津市南开区科研西路12号235室

<摘要>=本发明公开了一种利福昔明胶囊。其主要由作为

活性成分的利福昔明和药用辅料以1∶0.1～10的重量比混合

而成，药用辅料为乳糖、淀粉、蔗糖、糖精钠、聚乳糖、聚乙

烯、聚丙烯、聚乙烯醇、聚丙烯树脂、柠檬酸三乙酯、硬脂酸

镁、羧甲基淀粉、乙醇、硅胶、滑石粉、高岭土、钛白粉和二

氧化硅中的一种至四种；单粒胶囊中利福昔明的含量为100～

500mg。本发明提供的利福昔明胶囊比单一片剂等固体口服剂

型具有吞服方便、药物与胃肠道的接触面积大，因而作用和吸

收完全，从而可提高药品生物利用度等诸多优点，尤其可方便

老年及儿童患者服用。

<REC>

<申请号>=CN95121443.8

<名称>=祛除黄褐斑的中药面膜及制备方法

<申请（专利权）人>=段和平;蒙旭光;申勇

<发明（设计）人>=段和平

<申请日>=1995.12.28

<地址>=545001广西壮族自治区柳州市解放北路32号

<摘要>=一种祛除黄褐斑的中药面膜及其制备方法，它是

由以中药女贞子、白芨、白芷、白僵蚕、苡仁煎煮液制成的中

药提取液和以蜂蜜、蒸馏水溶熔PVA17-88制成的液体状面

膜基料和少量尼泊金乙酯以及蒸馏水组成的液体状的中药面

膜。该面膜祛除黄褐斑效果良好，使用方便、安全、无毒副作

用。其制作方法简便，药源来源广，投资成本少，见效快。

<REC>

<申请号>=CN200510038071.1

<名称>=耐火纤维浇注料及其制造方法

<申请（专利权）人>=宜兴市张泽耐火材料厂

<发明（设计）人>=俞建成

<申请日>=2005.03.10

<地址>=214225江苏省宜兴市大浦镇南园村

<摘要>=耐火纤维浇注料，由耐火纤维棉、聚苯乙烯颗粒、

漂珠、超细粉、高铝粉料、纯铝酸钙水泥、三聚磷酸钠外加聚

乙烯醇溶液配比组成，制造时先将耐火纤维棉加水漂洗打浆脱

水再粉碎后，配入其它组份充分混合均匀进行称量包装，固化

剂纯铝酸钙水泥另行包装，该浇注料在同等容重下，导热系数

小，保温效果好，强度高，成本低，施工方便，固化时间快，

使用过程中不易产生裂纹，难以脱落。

<REC>

<申请号>=CN200610014985.9

<名称>=防水胶的生产工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种防水胶的生产工艺，将65％乙酸乙烯酯共聚物707胶与0.65％氢氧化钠混合后装入反应釜中，加热至60－70℃进行改性反应5－10分钟，再加入15％水搅拌10－20分钟，使充分乳化；加入1％聚乙烯醇搅拌10分钟，加入5％水搅拌稀释，再加入0.5％聚丙酰胺搅拌5－10分钟，然后加入5％水搅拌稀释，加入0.5％木质磺酸钠和0.35％氯化钠搅拌10－15分钟，加入6.5％水搅拌稀释，最后加入0.5％二丁酯消泡，制成。本发明具有以下优点：具有抗拉强度高、流变性好、粘接力强、机械性能稳定、耐久性好、无污染、使用寿命长的优点。

<REC>

<申请号>=CN95193983.1

<名称>=农用活性化合物的固体微球体及它们的生产方法

<申请（专利权）人>=泽尼卡有限公司

<发明（设计）人>=R·J·洛;E·N·维拉兰卡

<申请日>=1995.06.19

<地址>=英国伦敦

<摘要>=通过将含有农用活性物质、并可选择性地含有乳

化剂的液相与含有聚乙烯醇的水相混合，加入一种选自粘土、

硅石、淀粉和淀粉衍生物的物质，接着喷雾干燥，制备含有农用

活性物质的微球体。

<REC>

<申请号>=CN200510005348.0

<名称>=治疗风湿性、类风湿性疾病的狗皮膏（改进型）及其制备方法

<申请（专利权）人>=锦州市紫荆山制药厂

<发明（设计）人>=张元秋

<申请日>=2005.02.05

<地址>=100176北京市经济技术开发区大雄花园春花屋3号楼3B102室

<摘要>=本发明公开了一种治疗风湿性、类风湿性疾病的

狗皮膏(改进型)及制备方法，是由以下原料制成：生川乌、羌

活、高良姜、官桂、当归、防已、麻黄、红花、洋金花、白屈

菜、花椒、蟾酥、白花菜籽、透骨草、没药、乳香、薄荷脑、

冰片1－3、樟脑、水杨酸甲酯、八角茴香油、盐酸苯海拉明、

聚乙烯醇、甘油、氮酮、水适量。本发明既有传统中医祛风散

寒、舒筋活血、止痛功效，且透皮吸收更好，恒定释放，持续

止痛，工艺创新提高了药物生物利用度，药效更确切。

<REC>

<申请号>=CN02114439.7

<名称>=一种治疗前列腺的外用膏剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=许建强

<发明（设计）人>=许建强

<申请日>=2002.02.08

<地址>=713700陕西省西安市高新区高新路33号西安三佳药业有限责任公司

<摘要>=本发明涉及一种治疗前列腺的外用膏剂及其制

备方法，它以纯中药药物组方配以辅料制成，其中药药物组方

主要成分为夏枯草、地龙、红花、木香、穿山甲、刺槐花粉等，

具有清热解毒，活血通络，行气散结，祛湿化瘀，对前列腺炎，

前列腺肥大，前列腺增生等引起的症状，具有治疗的缓解作用。

本发明提供的一种治疗前列腺的外用膏剂，使用方便，疗效高。

<REC>

<申请号>=CN200610097624.5

<名称>=一种高光防水电脑数码喷墨打印相纸

<申请（专利权）人>=李剑平

<发明（设计）人>=李剑平

<申请日>=2006.11.14

<地址>=214519江苏省靖江市环城东路口(靖江耐斯不干胶制品有限公司)

<摘要>=本发明公开了一种高光防水电脑数码喷墨打印

相纸。它包括吸墨涂层(2)、中介层(3)以及RC相纸基，中介层

(3)介于吸墨涂层(2)与RC相纸基之间，RC相纸基由照相原纸

(5)双面加淋聚乙烯淋膜层(4、6)构成，在吸墨涂层(2)上设有一

高光色彩还原层(1)，高光色彩还原层(1)由80份硅溶胶(固含量

40％)，60份聚乙烯醇(固含量15％)，1.2份固色剂，0.8份增

白剂以及40份去离子水按重量比配成。采用上述结构的发明，

能够提高相纸的表面光泽度，在呈像时起到高光作用，满足立

体美观的要求；能够具有较强的防水功能，在水中浸泡48小

时不变色。

<REC>

<申请号>=CN93115659.9

<名称>=墙面瓷化涂料

<申请（专利权）人>=刘建军

<发明（设计）人>=刘建军

<申请日>=1993.12.29

<地址>=411400湖南省湘乡市务门前67号市政府院内一栋一楼

<摘要>=一种墙面瓷化涂料，它由胶水和填料组成。涂料

由底料和面料构成，主要原料是聚乙烯醇、轻质碳酸

钙、重质碳酸钙、滑石粉和液体石蜡。产品白度高，强

度和耐水性、耐污性能好，饰面坚固如漆、光洁如瓷、

手感光滑细腻、防潮、防霉性能适于作内外墙涂料使

用。

<REC>

<申请号>=CN99108159.5

<名称>=干旱、半干旱地防渗保水剂

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=崔湘浩;田元益

<申请日>=1999.06.28

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明是一种干旱、半干旱地的防渗保水剂。本

发明是由粘土、钙剂、粘合剂和养分组成的固体细粉。在翻地

时直接撤入土壤里,一旦遇着水就可以形成凝胶,可以防止大量

水的下渗并起到保肥作用。本发明的防渗保水剂便于机械化作

业。

<REC>

<申请号>=CN96120931.3

<名称>=保健烟贴及其制备方法

<申请（专利权）人>=李建民;杨吉田;高惠明;天津维尔高科技有限公司

<发明（设计）人>=李建民;杨吉田;高惠明

<申请日>=1996.12.04

<地址>=300071天津市南开大学西南村42楼3门607

<摘要>=本发明涉及一种具有保健作用的烟贴及其制备

方法。它由天然烟草提取物、天然植物药物提取物、缓释控释

材料、透皮促进剂、及压敏胶组成。经提取、配料、搅拌、涂

布、覆膜、剪裁、包装等过程而成。较单纯由天然烟草提取物

或人工合成尼古丁制成的贴剂,更为安全、有效。且具有解毒、

促吸收、消炎、止痛、抗过敏的作用;制备过程中使用专利涂布

设备,降低成本。

<REC>

<申请号>=CN95100358.5

<名称>=一种碳化硅再结晶制品的冷挤压成型一次烧成的方法

<申请（专利权）人>=薛天瑞

<发明（设计）人>=薛天瑞

<申请日>=1995.02.16

<地址>=715600陕西省白水县寺前街25号

<摘要>=本发明给出了一种碳化硅再结晶制品的冷挤压

成型一次烧成的方法。它是选用碳化硅为主料，其它

配料有石墨粉、炭黑、聚乙烯醇，在常温下混料，真空

挤压成型，然后烘干、烘处、浸沥青，在2100℃-

2200℃的温度下一次烧成。采用本发明烧成的产品

无分层、无月牙气孔、密度十分均匀，较之现有的生产

方法，它有效地提高了产品的强度和成品率，缩短了

周期，大幅度降低了能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN02155474.9

<名称>=含羧基聚乳酸组成物及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姚康德;姚芳莲;白云;刘畅

<申请日>=2002.12.16

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了含羧基聚乳酸组成物及其制备方

法。含羧基乳酸类共聚物为乳酸与天然多羧基羟基酸的共聚

物，其制备方法是在乳酸的自催化作用下，通过直接缩合而得；

将所制得的共聚物在DCC及DMAP的存在下，与亲水性大分

子一元醇或二元醇反应而制得相应的多嵌段共聚物；组合物是

含羧基乳酸共聚物与聚乳酸、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚羟基丁

酸、聚羟基丁酸－羟基戊酸、聚ε－己内酯、淀粉及纤维素中

的一种或2～3种的共混物。制备方法简单，条件易于控制，

制得的材料具有良好的生物相容性，较宽的亲水/疏水性及降解

速率可调节范围，有利于细胞的粘附、生长和繁殖，消除了传

统材料存在的无菌性反应。

<REC>

<申请号>=CN00130830.0

<名称>=仿瓷涂料及其配制方法

<申请（专利权）人>=邹侯招

<发明（设计）人>=邹侯招

<申请日>=2000.11.29

<地址>=516466广东省海丰县鲘门镇嘉美仿瓷涂料新型建筑材料厂

<摘要>=本发明公开一种仿瓷涂料及其配制方法。该涂料

主要由高光泽硅丙乳液、脲醛树脂、PVA水溶液、有机膨润土、

轻质碳酸钙、防水粉、成膜助剂、硅灰石粉、羟乙基纤维素、

SPA－202消泡沫、杀菌防腐剂、OP－10乳化剂、憎水剂、六

偏磷酸钠及水,按比例经溶解、研磨、搅拌制成。它突破了耐沾

污的关键技术。使用该涂料的墙壁,其沾在墙壁上的一般污迹和

茶渍、红蓝墨水很容易被抹洗如新。因此本发明的仿瓷涂料是

一种集耐擦洗、硬度高、贮存稳定期长和耐沾污四种优点于一

身的新型产品。

<REC>

<申请号>=CN01118784.0

<名称>=一种弹性水泥防水材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京市城市建设工程研究院

<发明（设计）人>=董峰亮;李栋梁

<申请日>=2001.06.11

<地址>=100081北京市海淀区学院南路62号

<摘要>=一种弹性水泥防水材料及其制造方法，材料包括

有机组份和无机组份，有机组份有：交联型聚丙烯酸乳液70

－100份；乙烯一醋酸乙烯酯共聚乳液1－30份；聚乙烯醇类

乳液稳定改性剂5－10份；乙二醇1－5份；邻苯二甲酸类增

塑剂1－5份，有机硅消泡剂0.1－5份；所述的无机组份包括：

白水泥70－100份；无机填料20－40份；本发明提供的防水

材料具有优良的防水性能，弹性好，在低温下柔韧性好，可防

止面层龟裂，制造工艺简便，原料易得。

<REC>

<申请号>=CN93110154.9

<名称>=阻燃装饰材料板及其制造方法

<申请（专利权）人>=辽宁省长城新型建筑材料总厂

<发明（设计）人>=汤宗志;于英洲;徐铁夫;崔福兴;王东鲁

<申请日>=1993.03.09

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区和平大街18里1-2号

<摘要>=一种阻燃装饰材料板及其制造方法，其技术方案

是：它是用粘合胶将若干层玻璃丝布粘在一起，通过

断面看，玻璃丝布与粘合胶相间叠加在一起，最外的

造面层，贴面料或浸渍纸。本发明与现有装饰板相

比，阻燃性能十分可靠，且具有良好的绝缘、防水、耐

腐蚀等性能，还节省了大量的木材。

<REC>

<申请号>=CN03139959.2

<名称>=鱼藤酮微胶囊剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南农业大学

<发明（设计）人>=徐汉虹;黄继光;江定心;周利娟

<申请日>=2003.07.28

<地址>=510642广东省广州市天河区五山华南农业大学

<摘要>=本发明涉及以鱼藤酮为主要杀虫成分配制的农

药制剂及其制备方法。具体地是以鱼藤酮晶体粉末或含鱼藤酮

的提取物为原料制造鱼藤酮微胶囊及其制备方法，通过界面聚

合法，以鱼藤酮晶体粉末或含鱼藤酮的提取物为囊芯，制成鱼

藤酮微胶囊剂。本制剂具有防虫效果好，持效期长，制备工艺

简单，生产成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710039123.6

<名称>=表面官能化的无孔或多孔高分子微球的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学;

<发明（设计）人>=孙康;窦红静;张鹏飞

<申请日>=2007.04.05

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种表面官能化的无孔或多孔高分子微球的制备方法，属于功能高分子材料技术领域。步骤：除去烯烃单体内的阻聚剂；将单烯烃单体加入连续相溶剂，形成反应体系，通氮气，恒温条件下反应等得到种子高分子微球；将种子高分子微球溶液和活化剂溶液混合溶胀，形成一级溶胀反应溶液；然后加入单烯烃单体、带官能团的单体和交联剂，并使其溶胀到种子微球上，形成二级溶胀反应溶液；最后加入水溶性阻聚剂，形成混合反应溶液，恒温反应等最终分离得到表面官能化的无孔高分子微球；或再用有机溶剂抽提得到表面官能化的多孔高分子微球。本发明在制备无孔或多孔高分子微球的同时，在高分子微球表面引进官能团，扩展了其在生物医学领域的应用范围。

<REC>

<申请号>=CN93104527.4

<名称>=层叠型蒸发器

<申请（专利权）人>=昭和铝株式会社

<发明（设计）人>=奥田伸之;小岛正博

<申请日>=1993.04.03

<地址>=日本大阪府

<摘要>=作为构成层叠型蒸发器的管件1是用在表面上

形成从上部槽罐部1a向下部槽罐部1b延伸的多条

具有排水用直沟(7a)作用的向里成凹陷状突出的肋

7的管件。而且在管件1和夹在管件之间设置的散

热片2的表面上覆盖地形成特定的亲水性树脂薄膜

层。通过两者的组合能极有效地发挥结露水排水作

用，因此能确实地防止所谓的“水飞”现象，同时不会

由于附着的残留水所产生的霉菌等放出臭气，而且不

会放出如覆盖形成水玻璃系亲水性树脂薄膜层的现

有技术那样的臭气，从而能经常把空气调和环境保持

在良好的状态下。

<REC>

<申请号>=CN98125016.5

<名称>=球状内膜缓释草坪肥

<申请（专利权）人>=周文珍

<发明（设计）人>=周文珍

<申请日>=1998.11.20

<地址>=100088北京市西城德外大街新明胡同4号楼1007号

<摘要>=本发明涉及的是一种球状内膜缓释草坪肥。(园林

缓释肥料之一)它是由肥料和肥料中的内膜两部分组成。其肥料

组成为尿素、磷酸铵、硫酸钾或氯化钾、硫酸亚铁、硼酸、硫

酸锌、生长调节剂(多效唑)、金帮植物健生素;内膜是一种高分

子材料的聚合物,在肥料中形成多层带微孔的反渗透膜,可以使

肥料缓慢释放。球状草坪肥撒施地下,肥效期可达六个月之久。

且使用方便、浪费少、安全可靠、无污染。是理想的冷季型草

坪专用肥料。

<REC>

<申请号>=CN200410025024.9

<名称>=疏水性可完全生物降解材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=吴张永;陆冲;林嘉平;周达飞;程树军;夏浙安

<申请日>=2004.06.09

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种疏水性可完全生物降解材料

及其制备方法。本发明的淀粉基生物降解材料是由如下原料在

挤出机中反应挤出制备而成的：淀粉，聚乙烯醇，可与羟基反

应的内酯聚合物，可生物降解聚合物，引发剂和其它各种助剂。

本发明具有成本低、制品疏水性高、操作简单、材料可完全生

物降解等优点，可以解决白色污染问题。本发明采用反应挤出

的方法，材料的改性和材料成型同时进行，简化了生产工艺，

降低了生产成本，且便于连续化生产。

<REC>

<申请号>=CN93112539.1

<名称>=水相悬浮法氟化乙烯-醋酸乙烯共聚物制造方法

<申请（专利权）人>=化学工业部上海化工研究院

<发明（设计）人>=张伟明;李亚鹏

<申请日>=1993.09.01

<地址>=200062上海市云岭东路30号

<摘要>=一种用水相悬浮法氯化EVA制造方法，是在带

夹套的反应釜中，把EVA粉末悬浮在水中，同时加

入分散剂、乳化剂和引发剂A和B，然后在常压反应

釜内逐步升温，并通氯气进行氯化，最后在EVA树

脂熔融温度范围中进行氯化，整个氯化反应过程中有

恒温段。本发明和溶液法相比较，工艺流程简单，成

本可降低10％以上，产品方便易得，所得的均匀无异

的氯化EVA呈中性，不含四氯化碳，所以工作环境

较好，操作人员不受有毒溶剂的影响。用本发明制得

的氯化EVA，特别适合于制食品包装袋印刷油墨的

连结料、涂料和粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN01809252.7

<名称>=聚合物载体的剂型及其在有机化学合成中的用途和生产所说的剂型的方法

<申请（专利权）人>=H·隆德贝克有限公司

<发明（设计）人>=T·鲁兰德;P·霍尔姆;K·舒尔茨;J·埃格斯科夫霍尔姆;K·安德森

<申请日>=2001.03.16

<地址>=丹麦哥本哈根

<摘要>=以基本上具有相等重量和组成的压缩片剂的形

式提供一种用于在溶剂介质中进行的有机化学合成的聚合物

载体的剂型，它包含固定重量的带有官能团的聚合物珠，该聚

合物不溶于目的合成所用的溶剂中，其中聚合物珠基本上是完

整的，并且当片剂在所说的溶剂中崩解时，释放出基本上完整

的聚合物珠。该剂型用于常规合成、平行合成、分解和混合合

成以及/或组合化学中。在一种生产该剂型的方法中，在使用一

种非质子性的有机溶剂进行预处理后，把含有官能团的聚合物

珠压缩成片剂。

<REC>

<申请号>=CN95110671.6

<名称>=耐水固硫高强度工业型(烟)煤

<申请（专利权）人>=陈晓

<发明（设计）人>=陈晓

<申请日>=1995.03.13

<地址>=411100湖南省湘潭市解放南路205号附35号

<摘要>=本发明涉及一种工业型(烟)煤。它解决了目前

工业型煤的耐水性和强度差的问题。主要由全(烟)

煤、页岩、氧化铁、氯化亚铜、氧化锌、酒石酸、纯碱、硅

胶、泡花碱、三氯化铁、聚乙烯醇、二茂铁、聚乙二醇组

成。该型煤比粉煤的热效率提高15-18％、烟尘排放量降低67％，SO<SUB>2</SUB>排放量降低57％，在水中浸泡30天，不软不散不变形，耐压强度＞50Kg/棒，5米高处落下散碎＜20％，制作成本低，工艺简单，为煤资源的综合利用和环境保护提供一个理想途径，是一种较理想的工业型(烟)煤。

<REC>

<申请号>=CN97109114.5

<名称>=多功能华丽装饰涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=李久鸿

<发明（设计）人>=李久鸿

<申请日>=1997.05.20

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞狮路14号特1号3楼华达公司

<摘要>=多功能华丽装饰涂料及其生产方法,是在高速搅

拌的温水中加成膜物引发剂、防凝分散剂、填充料、防凝助剂、

成膜助剂后,再低速搅拌加入乳液、水性消泡剂、增稠防沉剂、

色浆等配制而成。本生产方法简单、投资少、成本低,涂料无毒

无味、无污染、防火阻燃。施工方法灵活多样方便。根据不同

施工可呈线状、点状、星状、各种花瓣等形状的数百种图案,

涂面如丝绸、华丽高雅,并可用水冲洗。本涂料可用作内外墙及

物面的装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN00109965.5

<名称>=一种轻质墙材

<申请（专利权）人>=毛正富;先守福

<发明（设计）人>=毛正富;先守福

<申请日>=2000.08.02

<地址>=611335四川省大邑县晋原镇三义庙街55号附4号

<摘要>=本发明公开了一种制作轻质墙材的方法。它是先

由聚乙烯醇、氯化镁、六偏磷酸钠、硫酸亚铁、草酸等化工原

料来制取母液,然后再由该母液与氧化镁、植物纤维、玻纤丝混

合搅拌制得料浆,再将料浆注入模具后,经提浆、压实、抹平、

自然固化、脱模、最后获得所需的轻质墙材。该制作方法简单

可靠、其产品不仅无毒、无味、隔热、隔音、可锯、可刨、可

凿,施工又方便,且抗渗透性又好,不返潮,在冷热干湿交替环境

中不变形、不翘角。

<REC>

<申请号>=CN92111027.8

<名称>=灭菌净手剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京市石景山医药卫生用品实验厂

<发明（设计）人>=范汇治;刘德春

<申请日>=1992.09.28

<地址>=100043北京市石景山区老古城北后道甲16号

<摘要>=本发明涉及一种灭菌净手剂及制备方法。其特

征在于：它是由十二烷基硫酸钠、吐湿80、十八醇、聚

乙烯醇、新洁尔灭、甲醛、尼泊金甲酯和蒸馏水在一定

温度条件下，搅拌混合制成膏状体，装于可压缩性的

管或瓶内。使用时，向手上涂布少许本品，两手反复

搓擦即可除去手上的油污和脏物，并能灭菌消毒。它

特别适于在野外、矿山作业人员以及旅行者、司机等

人员使用。

<REC>

<申请号>=CN02155739.X

<名称>=用于处理并涂覆混凝土表面的组合物

<申请（专利权）人>=吴忠一

<发明（设计）人>=吴忠一

<申请日>=2002.12.09

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及一种用于处理并涂覆混凝土表面的

组合物，该组合物涂覆在混凝土的表面，或者作为浆糊涂在

墙纸上，以提高混凝土结构的防潮性能和热量维持性能，并

可发射远红外线，以起到预防和治疗影响人类的各种疾病，

所述人群生活在包括混凝土结构的房屋中。该组合物包括具

有细度为150－200目的，30－40wt％远红外线放射材料和

25－40wt％米糠的混合物，将30－45wt％的粘合剂均匀地

与上述混合物混合。远红外线放射材料可从下列一组材料中

选择：云母，黄土，蛭石，硅土和其混合物，所述粘合剂从

下列一组材料中选择：乙烯基乙酸酯树脂乳液，尿素树脂，

聚乙烯醇，胶水，OKONG粘合剂和它们的混合物。另外，

组合物还可包括木炭粉末。

<REC>

<申请号>=CN200410034187.3

<名称>=阻气性涂料组合物和阻气性薄膜

<申请（专利权）人>=共同印刷株式会社

<发明（设计）人>=露木佑理子;萩尾由美子;福岛洋一;深谷聪;藤井浩

<申请日>=2000.12.06

<地址>=日本国东京都

<摘要>=阻气性涂料组合物，其中不含有成为臭气源的羧

酸，而且，即使底材是聚酯时，不需要锚固层也可以形成具有

良好附着力的高阻气性涂膜。该组合物是将下列A、B、C、D

成分按照A成分与B成分的重量比A/B是2/1－1/1、B成分与

C成分的重量比B/C是20/1－2/1的范围配合而成。A：聚乙烯

醇；B：如上列(I)式所表示的具有氨基和/或亚氨基的烷氧基硅烷；式中，R<SUP>3</SUP>表示含碳数1～4的亚烃基，R<SUP>4</SUP>和R<SUP>5</SUP>表示含碳数1～4的烷基，X表示氢原子或氨基烷基，n表示1或0；C：由上列(II)式表示的缩水甘油醚，式中，n表示0－4的整数；D：添加了低级醇的水。

<REC>

<申请号>=CN200480015828.9

<名称>=改进喷墨记录材料耐光性的方法

<申请（专利权）人>=惠普开发有限公司

<发明（设计）人>=牛博俊

<申请日>=2004.06.08

<地址>=美国德克萨斯州

<摘要>=图像耐久性对于热喷墨光介质总是其中一个最

重要的品质。目前，聚乙烯醇、纤维素和明胶是在喷墨介质发

展中已采用的最普通的连接料。聚乙烯醇和纤维素两者没有提

供非常好的图像耐久性。明胶确实提供了最佳的图像耐久性，

但明胶在冷与干燥条件下存在卷曲问题。因此，发现或研制提

供良好图像耐久性和耐湿性的新连接料成为一个重要的焦点。

使用水溶性的聚乙烯醇缩醛不仅可以为喷墨印刷品提供良好

的耐光性和耐湿性，而且还使在冷与干燥条件下产生的卷曲和

刚性降至最低。

<REC>

<申请号>=CN95111236.8

<名称>=海硅防火保温隔热涂料及生产方法

<申请（专利权）人>=田震

<发明（设计）人>=田震

<申请日>=1995.01.27

<地址>=630050四川省重庆市石坪桥冶金一村4-2-1

<摘要>=一种海硅防火保温隔热涂料及生产方法，以石棉

纤维、海泡石纤维、硅酸铝纤维、硅酸盐微珠、珍珠岩、

膨润土、快速渗透剂、静电悬浮液和热水为原料，经化

学开棉、制备负离子悬浮液、综合强制搅拌、测定涂料

容重和pH值等工序制作而成。该发明耐火温度高，

耐火时限长，附着力强，在高温下不脱落，即使涂料全

部炭化了，形成的新物质也不会脱落。它成本低，施

工简单，广泛用于各种建筑物、设备、罐体的防火隔热

保温。

<REC>

<申请号>=CN200610039472.3

<名称>=弱酸性手套及其制造方法

<申请（专利权）人>=镇江苏惠乳胶制品有限公司

<发明（设计）人>=钱迎春;张平;徐金辉;高尚

<申请日>=2006.04.12

<地址>=212212江苏省扬中市新坝镇联合村

<摘要>=本发明涉及一种弱酸性手套及其制造方法，该方

法是让手套表面含有一定的弱酸性物质，弱酸性物质中包含有

增稠剂和缓冲剂。本发明在常规手套的制造过程中，于手套成

型后，从模型上脱下前或脱下后，浸渍或喷淋弱酸性溶液，并

烘干即得。本发明由于手套表面含有一定量的弱酸性物质，其

pH值始终控制在4.5～6.0范围内，接近健康人皮肤的pH值

5.5左右，使用者穿戴本发明的手套后，可改善皮肤的酸性，

对皮肤起到保养、预防疾病的作用。

<REC>

<申请号>=CN02128978.6

<名称>=仿青石板砖、锈岩板砖及蘑菇石斧劈石的制作工艺

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.08.26

<地址>=300180天津市河东区2号桥红旗巷4条5－2－505

<摘要>=园林建筑装饰材料，一种仿青石板砖、锈岩板砖

及蘑茹石、斧劈石的制作工艺。其特征在于仿制青石板砖、锈

岩板砖及蘑菇石、斧劈石的材料为铁铝酸盐特种水泥和普通水

泥。为了仿制品色彩长久和表面强度又加进了磺化嘧胺树脂和

聚乙烯醇树脂。其它材料还包括建筑砂、陶粒、石子等材料，

经混合浇注在异型模具里成型，因为是模具浇注，可以工业化

生产，用于花园、小区、广场的甬道、曲径、便道，也可用于

墙内外表面装饰，实用价值很高，市场潜力巨大。

<REC>

<申请号>=CN03129323.9

<名称>=纺织品印花用的易洗白浆

<申请（专利权）人>=上海市印染技术研究所

<发明（设计）人>=唐增荣

<申请日>=2003.06.17

<地址>=200040上海市西康路266号

<摘要>=涉及纺织品印花用的易洗白浆，用于在织物上印

制服装裁剪用的画样。所构思的易洗白浆组成成分和含量为：

易洗白粉10％～50％(质量百分比)、易洗白糊50％～90％(质

量百分比)，所述易洗白粉可以是碳酸钙粉、硫酸钡粉、二氧化

钛粉、二氧化硅粉、滑石粉、石灰粉、建筑墙粉、立得粉；易

洗白糊为合成增稠剂，可以是聚丙烯酰胺水溶液、2％～4％的

聚丙烯酸增稠剂、脲醛树脂、聚乙烯醇、A邦浆、羟甲基纤维

素浆。制备方法是将一种易洗白粉加入易洗白糊中，20～30℃

条件下搅拌1.5～2.5小时。优点是可用常规印花工艺在普通印

花机上连续印制，效率高，尤其适用于大批量、有统一规格尺

寸服装用织物的裁剪画样。

<REC>

<申请号>=CN200410089059.9

<名称>=具有超高磁导率锰锌铁氧体粉体的制备方法

<申请（专利权）人>=上海宝钢天通磁业有限公司

<发明（设计）人>=陈卫锋;陆麒发;刘国平;徐辉宇;冯炜;唐俊容;顾燮峰;曹文菊;彭春兰

<申请日>=2004.12.03

<地址>=201900上海市宝杨路2029号

<摘要>=具有超高磁导率锰锌铁氧体粉体的制备方法，主

要包括混合、预烧、粗粉碎、砂磨、喷雾造粒工序，其特征在

于将58～79wt％的

Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>，15～30wt％的

Mn<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:

SUB>和5～15％wt的ZnO混合10－40分钟得红色固体混合

物，将该混合物在700－1000℃的温度下预烧进行充分固相反

应得黑色粉末，经粗粉碎然后加入去离子水30～50wt％、分散

剂＜0.1wt％、消泡剂＜0.1wt％、聚乙烯醇和总量0.6－0.9wt

％的添加剂进行砂磨，再将经砂磨的料浆喷雾造粒。本发明的

优点是工艺简单、能耗低、原材料适应性强，搀入

MoO<SUB>3</SUB>可以显著地提高材料的磁

导率。

<REC>

<申请号>=CN94106424.7

<名称>=一种高刚性复合树脂材料

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=1994.06.23

<地址>=214001江苏省无锡市解放西路283号204室

<摘要>=本发明为高刚性复合树脂材料。由于添加了性

能优良的环氧树脂和聚丙烯酸酯，并用多种无机元素

混合物来代替现生产所用树脂的填充料——碳酸钙，

致使本树脂强度增加、抗冲击力增强。本材料又加以

阻燃、流动性好的氯化聚乙烯及聚乙烯醇，使材料具

有阻燃性，加工流动性好。加入有机、无机金属盐，促

使材料耐光、耐热、耐老化，增加了构件的使用寿命，

材料可以用于户外构件。

<REC>

<申请号>=CN03147534.5

<名称>=一种具有可见光变色效应的复合薄膜的制法及制得的产品

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=姚建年;张光晋

<申请日>=2003.07.09

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种具有可见光变色效应的复合

薄膜的制法，按如下步骤进行：将无机物水溶液与有机分子溶

液混合后搅拌，得到的溶胶用浇注法或旋转涂布法在清洁的基

片上制成膜；所述无机物是钼酸、钼酸钠、钼酸胺、磷钼酸或

硅钼酸；所述有机分子是N－甲基吡咯烷酮、四甲基脲、聚乙

烯吡咯烷酮、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸或聚乙烯醇。本发明采用

一种简单的溶胶－凝胶法，制备出具有很好的可见光光致变色

性能的薄膜，薄膜采用浇注法或旋涂法制备，操作简单。

<REC>

<申请号>=CN91109258.7

<名称>=用于塑模电机的塑料及制备方法

<申请（专利权）人>=航空航天工业部秦岭电气公司三厂

<发明（设计）人>=王立忠;杜建甫

<申请日>=1991.10.09

<地址>=713107陕西省兴平七里镇

<摘要>=本发明属于电机制造领域，涉及一种用于塑模电

机的塑料及其制备方法。本发明的塑料材料由主基

料环氧-丙烯酸加上辅助材料和无机填料组成。其

制备方法包括合成环氧-丙烯酸树脂和塑料制备两

个步骤。使用本发明的塑料可以制造多种塑模电

机。该塑料流动性好，固化快、易脱模，收缩率小，物

理和电气性能满足产品质量要求。使用该塑料制造

的塑模电机，噪音小、成本低、易推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01129671.2

<名称>=可自然分解的食品用免洗容器及其制程

<申请（专利权）人>=保绿股份有限公司

<发明（设计）人>=陈春辉

<申请日>=2001.06.27

<地址>=台湾省台中县大甲镇文曲路230巷3号

<摘要>=本发明涉及一种可自然分解的食品用免洗容器

及其制程，其为一种以天然原料为主经成型加工法所制成的容

器；将以谷类外皮所制成的粉末状基材，填充剂(碳酸钙)、粘

合剂(聚乙烯醇)、以及脱模剂依恰当的比例混合均匀，再以水

为媒介调和，致使粉末状基材与填充剂及脱模剂借助粘合剂的

键结作用粘结成一具可塑性的混合物，再经压力成型而制成的

一种具有环保功效，甚至可作肥料/饲料的容器。

<REC>

<申请号>=CN98116908.2

<名称>=能量活性内墙涂料

<申请（专利权）人>=吴从善

<发明（设计）人>=吴从善

<申请日>=1998.08.18

<地址>=234000安徽省宿州市大河南街向阳巷10号

<摘要>=一种能量活性内墙涂料,由各自独立的两组份构

成。甲组份由水、聚乙烯醇、碳酸钙、滑石粉、立德粉、膨润

土、纤维素调配而成起成膜作用。乙组份由水、硼砂、纳米级

和亚纳米级活性材料配制而成起激活作用。本发明所形成的涂

膜无臭、无异味,而且坚硬、平整、滑爽、无反光、不掉粉、耐

擦洗。不仅有吸附、脱臭、净化空气的作用,还会恒久散射2～

20μm与人体能量协调一致的能量波,是名副其实的绿色涂

料。

<REC>

<申请号>=CN96105935.4

<名称>=制造彩色阴极射线管的方法

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=金大晄

<申请日>=1996.02.17

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本文公开了一种制造彩色阴极射线管的方法，它

包括在平板内表面和荧光层之间形成颜料滤光膜的方法，其特

征在于在形成所说的滤光膜的方法中包括如下步骤：在平板的

内表面上涂敷包括滤光颜料，表面活化剂和纯水的第一种组合

物；在所说的第一种混合物的涂层上涂敷包括重铬酸钠二水合

物，聚乙烯醇和四甘醇以及纯水的第二种组合物，并进行干燥；

结合阴罩进行曝光和显影。

<REC>

<申请号>=CN98113313.4

<名称>=反光陶瓷的制造方法及其结构

<申请（专利权）人>=孔海发;吴声豪

<发明（设计）人>=孔海发;吴声豪

<申请日>=1998.08.07

<地址>=528000广东省佛山市汾江南路唐园东二街6号704

<摘要>=反光陶瓷的制造方法,包括原料加工工序,坯体成

型工序、干燥工序、施釉工序、燃烧工序、检验工序,其中在施

釉工序与煅烧工序间增设一施玻璃珠(粒)工序,即将玻璃珠(粒)

均匀施放于陶瓷体上使其粘在未干的釉面上,然后在煅烧工序

中对陶瓷体进行煅烧,煅烧温度为1100—1700摄氏度,这里,玻

璃珠(粒)的直径为0.1—10mm。本发明具有生产工艺简单、可

行、成本低的优点,所获得的发光陶瓷具有耐磨、耐用,结构简

单的优点,可广泛地用于公路分界线等地方。

<REC>

<申请号>=CN96109180.0

<名称>=一种简便的生产廉价氧化锆电子陶瓷承烧板的方法

<申请（专利权）人>=金玉琢

<发明（设计）人>=金玉琢

<申请日>=1996.08.16

<地址>=100054北京市宣武区里仁街3号

<摘要>=本发明涉及一种简便的生产廉价氧化锆电子陶

瓷承烧板的方法。氧化锆电子陶瓷承烧板是一种承烧电子陶瓷

用的高档窑具材料。过去由于氧化锆原料价格高及生产工艺复

杂，极大地限制了其使用。本发明采用廉价的氧化钙稳定的熔

凝氧化锆作为原料，用氧氯化锆和聚乙烯醇水溶液作为粘合剂，

通过原料颗粒级配及在较高压力下液压成型并在高温下烧结

的方法，制作出了氧化锆电子陶瓷承烧板。本发明工艺简单、

生产成本低、易于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200510009694.6

<名称>=治疗妇科疾病及防止意外受孕的外用药膜

<申请（专利权）人>=哈尔滨老君堂生物科技有限责任公司;袁俊杰

<发明（设计）人>=袁俊杰

<申请日>=2005.02.01

<地址>=150039黑龙江省哈尔滨市香坊区向阳乡长林村

<摘要>=本发明涉及一种治疗妇科疾病及防止意外受孕

的外用药膜，属多用途女用药技术领域，为解决毒副作用大，

不重视养护阴部器官、体积大、颜色重等问题而设计出一种治

疗妇科疾病及防止意外受孕的外用药膜；药物配方及重量配比

范围：主料：苦参42.5－60％，百部1－20％，金莲花1－10

％，金银花1－20％，益母草1－10％，当归1－20％，辅料：

冰片3.1－5％，醋酸氯己定0.02－1％，甘油0.1－0.45％，聚

乙烯醇7.5－30％，壬苯醇醚6－20％，本药的剂型为药膜，可

治疗妇科疾病及防止意外受孕，本发明具有生产方法简单、容

易控制、剂型先进及使用方便、舒适、不渗漏、无毒副作用、

性能稳定、可治疗妇科疾病及防止意外受孕的有益效果、优点

和特点。

<REC>

<申请号>=CN97197754.2

<名称>=合成材料表面的构造方法、尤其是用于数据存储的数据载体的制造方法

<申请（专利权）人>=阿托特德国有限公司

<发明（设计）人>=M·古格默斯;F·科恩勒;K·格德拉特

<申请日>=1997.11.06

<地址>=联邦德国柏林

<摘要>=本文说明了合成材料表面的构造方法、尤其是用

于数据存储的数据载体的制造方法。为了产生构型,应用由聚合

物构成的光敏感层,这些聚合物选自蛋白质和碳水化合物以及

聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯醇缩丁醛,该层被六价铬化合物敏感

化。在聚合物层中构成电路结构后,接着将底质聚合物硬化处理,

同时用含有铬酸的溶液对暴露的合成材料表面粗糙化处理。然

后可以将暴露的表面激活和金属化。为了制造数据载体,尤其要

构成设置在表面上的金属图案(1),它由金属层组成,其中第一层

位于载体材料上,由镍/磷—合金组成,第二层为锡/铅—合金

层。

<REC>

<申请号>=CN200410052874.8

<名称>=星状双嵌段共轭聚合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=黄维;范曲立;马谆

<申请日>=2004.07.15

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明为一种新型星状双嵌段共轭寡聚物及其

制备方法。本发明以芴、噻酚、苯、苯炔等共轭单体为原料，

通过有机金属催发反应和原子转移自由基聚合(ATRP)反应，合

成一系列星状双嵌段共轭寡聚物，实现其水溶性，用于有机电

致发光材料(OLED)的发光层和生物传感器的荧光指示。同时，

利用相分离实现星状分子的自组装，控制分子聚集形态，从而

提高器件的发光效能。

<REC>

<申请号>=CN94110677.2

<名称>=聚氨脂沥青防水涂料及其制作方法

<申请（专利权）人>=周希民

<发明（设计）人>=周希民;周芹;周锋;周华;曹秀平;周市仁;冯志儒

<申请日>=1994.07.01

<地址>=250300山东省长清县城关镇老徐村

<摘要>=本发明聚氨脂沥青防水涂料是由沥青乳液和聚

氨脂乳液合成改性的水乳型新涂料，不仅无毒、阻燃、

冷施工，而且可在潮湿的楼面施工，适于楼顶、墙体、

地下窖、坑道、沟池的防水、防潮、防渗漏的工程和各

种管道的防腐，是一种操作简便，使用寿命长的理想

的新型防水涂料。

<REC>

<申请号>=CN200610100228.3

<名称>=包括至少一种聚酰胺的组合物及包括该组合物涂层的复合材料

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=O·朱利安;M·韦尔希;A·特斗尔迪;J·－M·萨热

<申请日>=1995.12.27

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明提出粉末形式的组合物，其(i)包括至少一

种聚酰胺和或者是乙烯与至少一种共聚单体的共聚物(A)，该

共聚单体选自不饱和羧酸、不饱和羧酸酯或饱和羧酸的乙烯基

酯；或者是共聚物(A)和含乙烯、乙烯醇和任选的乙酸乙烯基

酯单元的共聚物和/或改性或未改性聚乙烯醇；(ii)为粉末形式，

(iii)不同组分在由单一组分组成的粉末颗粒和由多个组分组成

的粉末颗粒之间分配。按照本发明，可用该粉末在金属底物上

形成涂层。

<REC>

<申请号>=CN00134158.8

<名称>=阻气性涂料组合物和阻气性薄膜

<申请（专利权）人>=共同印刷株式会社

<发明（设计）人>=露木佑理子;萩尾由美子;福岛洋一;深谷聪;藤井浩

<申请日>=2000.12.06

<地址>=日本国东京都

<摘要>=阻气性涂料组合物,其中不含有成为臭气源的羧

酸,而且,即使底材是聚酯时,不需要锚固层也可以形成具有良好

附着力的高阻气性涂膜。该组合物是将下列A、B、C、D成份

按照A成份与B成份的重量比(A/B)是2/1－1/1、B成份与C

成份的重量比(B/C)是20/1－2/1的范围配合而成。A:聚乙烯

醇;B:如下列(I)式所表示的具有氨基和/或亚氨基的烷氧基硅烷;【化1】(式中,R<SUP>3</SUP>表示含碳数1～4的亚烃基,R<SUP>4</SUP>和R<SUP>5</SUP>表示含碳数1～4的烷基,X表示氢原子或氨基烷基,n表示1或0。)C:由下列(Ⅱ)式表示的缩水甘油醚(式中,n表示0－4的整数)。【化2】式D:添加了低级醇的水。

<REC>

<申请号>=CN03117124.9

<名称>=牙科医用膜的制备方法

<申请（专利权）人>=成都博联医疗信息产业有限责任公司

<发明（设计）人>=刘鸿

<申请日>=2003.01.09

<地址>=610041四川省成都市高新区高朋大道5号博士创业园B座2楼E－8

<摘要>=本发明是一种牙科医用膜的制备方法，是采用聚

乳酸或聚乳酸、乙醇酸、己内酯、β－羟基丁酸酯、聚乙二醇

的共聚物与壳聚糖和透明质酸共混或共聚成膜得到隔离膜(I)；

在隔离膜(I)上，压上载有骨形态发生蛋白和促血管生长因子的

聚乙烯醇膜或载有骨形态发生蛋白和促血管生长因子的聚乙

烯基吡咯烷酮膜后，再压上一层隔离膜(I)，得到三层夹层结构

的牙科医用膜(II)。采用本发明提供的牙科医用膜的制备方法得

到的牙科医用膜用于牙科植骨，不仅具有隔离牙龈的作用，还

具有缓释骨形态发生蛋白和促血管生长因子从而诱导和强化

植入骨生长的作用，并可生物降解。

<REC>

<申请号>=CN95118068.1

<名称>=一种织物硬挺涂饰剂

<申请（专利权）人>=刘福元

<发明（设计）人>=刘福元

<申请日>=1995.10.28

<地址>=100023北京市朝阳区王四营乡南花园154号

<摘要>=本发明公开了一种织物硬挺涂饰剂及其制备方

法，包括20-50％的丙烯酸合成乳液，10-30％的动物脂肪乳

液，3-8％的聚乙烯醇，1-5％的纤维素，0.5-4％的甲醛，1-

5％的丙三醇等、本发明的硬挺涂饰剂不仅能用于织物上，而且

还可应用于皮革，金属防锈、花草、人体护肤等方面。本发明

的产品具有特别好的光亮性和保护性，并且成膜性能好、耐

热、耐水、耐油。

<REC>

<申请号>=CN97100299.1

<名称>=一种砂浆和混凝土的防水剂

<申请（专利权）人>=孙琦

<发明（设计）人>=孙琦

<申请日>=1997.01.24

<地址>=210015江苏省南京市大桥南路16号私立扬子经贸学校

<摘要>=本发明提供的是一种新型的砂浆和混凝土的防

水剂，该防水剂主要采用椰子油为主要材料，加入肥皂、聚乙烯

醇、甲基纤维素、硬脂酸、氨水以及其它一些化学添加剂配制

而成。使用时按照1kg防水剂加水稀释成20kg的稀释液，按照

0.5∶1∶2.5(稀释的防水剂∶水泥∶砂子)比例，不再加水，充

分搅拌即可使用。浇注混凝土时直接用稀释的防水剂代替水。

该防水剂具有操作简便、抗老化性好、对环境无污染、耐温性

能优越和经济实惠的特点。

<REC>

<申请号>=CN01123872.0

<名称>=一种单层有机光导器件的制作方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=魏先福;杨联明;蒋克健;阎建民;邸振文;王艳乔

<申请日>=2001.08.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种单层有机光导器件的制作方

法，将载流子产生材料、载流子(空穴)传输材料与特别选定的

高分子成膜剂按一定比例混合于适当溶剂中，经超声波或球磨

等方法进行分散处理后，所得涂布液用旋转涂布法或刮涂法将

涂布液涂布在有预涂绝缘层的铝板基上，形成具有电荷转移特

性的单层光导性复合物，该光导器件能进行正性充放电和负性

充放电，其主要光电性能指标可满足静电复印机、激光打印机

有机光导鼓的应用要求。

<REC>

<申请号>=CN02148745.6

<名称>=无醛建筑胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=白以晟

<发明（设计）人>=白以晟

<申请日>=2002.11.19

<地址>=300074天津市南开区复康路复康里10－4－202

<摘要>=本发明是涉及一种无醛建筑胶粘剂，适用于建筑

工程、室内装饰装修工程以及铸造用胶粘剂，其特征在于它是

由含有聚乙烯醇(2599)2－12％、硫酸钠0.001－0.68％、羟乙

基纤维素0.002－0.08％、丙二醇聚氧丙烯聚乙烯醚(7010)0.001

－0.8％、水玻璃(40Be°)0.5－6.6％、硼砂0.001－1％、尿素

0.5－4.5％、苯甲酸钠0.01－1％、水73.34－96.985％组成。本

发明的特点是不含有毒物质，不造成空气污染符合环保要求，

对生产操作者和使用者都没有伤害。而且原料充足，成本低廉，

所有原料国内都能够买到，是聚乙烯醇缩甲醛胶(俗称107胶)

的替代品。因此，实用性强，应用范围广阔。

<REC>

<申请号>=CN96106089.1

<名称>=加强织物层及复合材料

<申请（专利权）人>=固特异轮胎和橡胶公司

<发明（设计）人>=L·D·戈茨;S·C·奥特拉多维克

<申请日>=1996.03.15

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种加强织物，包括加强经线和在200℉至

300℉熔融的线。当织物被轧光和放入弹性基质中

时，纬线使经线之间相对固定，纬线在  规的弹性体

固化温度下熔融，在固化的复合材料中形成聚合物

区。此加强织物在作为V形带的加强物方面具有特

殊的用途。

<REC>

<申请号>=CN03116141.3

<名称>=一种用于医疗器械的亲水润滑涂层及其涂覆方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=孟晟;钟伟;杜强国;杨玉良

<申请日>=2003.04.03

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=一种对高分子医疗器械进行表面亲水润滑处理

的方法。现有技术存在工艺复杂，成本高，效果不十分令人满

意等不足。本发明方法包括使用含有特殊亲水聚合物，聚合物

单体或预聚体的溶液对高分子医疗器械进行涂覆的方法，所称

的溶液以针对不同聚合物基材所优选的合适的有机溶剂或其

混合物为溶剂，和对涂覆涂层进行聚合，固化的步骤。以该方

法所制作的均匀涂层在湿润状态下具有长久的润滑性且表现

出良好的抗粘联及生物相容性。

<REC>

<申请号>=CN200710092549.8

<名称>=聚乙烯醇二氯均三嗪交联剂及其合成方法

<申请（专利权）人>=西南大学;

<发明（设计）人>=张光先;鲁成;夏庆友;向仲怀

<申请日>=2007.08.07

<地址>=400716重庆市北碚区天生路216号

<摘要>=一种聚乙烯醇二氯均三嗪交联剂及其合成方法，让聚乙烯醇提供骨架、在部分羟基上接支三氯均三嗪，通过控制反应条件，只让一个氯原子参与反应，接支后三氯均三嗪变成了二氯均三嗪基团。利用聚乙烯醇中的未参加反应的羟基的水溶性，使产物溶于水，使用方便。用于含羟基、氨基类化合物的交联，在低温下进行，交联产品不泛黄，交联效果优异。

<REC>

<申请号>=CN01130734.X

<名称>=控制骨科用石膏组成物操作时间的方法及其组成物

<申请（专利权）人>=林圣富

<发明（设计）人>=张汉钊;林智一;薛文景;潘宏维;林圣富

<申请日>=2001.08.22

<地址>=台湾省台北市士林区前港街110巷7号3楼

<摘要>=本发明是有关一种控制骨科用石膏组成物操作

时间的方法及骨科用石膏组成物。其包括：使骨科用石膏和水

溶液混合，并均匀搅拌，以形成半凝固状，作为注入式骨科用

石膏，其中该骨科用石膏和水溶液的重量比实质上为4∶1至

1∶5，其特征是：该水溶液中含多羟及至少一种选自多醣、聚

乙烯醇或其混合物所构成的助固化物料，其中该水溶液中，水

和该多羟的容积比实质上为25∶1至2∶1，而该助固化物料在

该水溶液中的含量实质上为0.2至2wt％。

<REC>

<申请号>=CN95196535.2

<名称>=用溶剂浸渍交联的基质回收金属

<申请（专利权）人>=联合讯号公司

<发明（设计）人>=P·D·昂格;R·P·罗尔巴哈

<申请日>=1995.11.17

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种组合物，包

括一种由水溶凝胶聚合物衍生

的交联高孔隙体，和一种金属

萃取剂。该多孔体特征在于，

它具有开孔胞三维网络结构，

密度低于约1.0g/cm<SUP>3</SUP>，表面积等

于或大于约300m<SUP>2</SUP>/g，耐压强度

等于或小于300PSi下10％屈服

限，平均孔直径小于约500A，其

中所述水凝胶聚合物选自藻朊酸盐、树胶、淀粉、糊精、琼脂、

明胶、酪素、骨胶原、聚乙烯醇、聚乙烯亚胺、丙烯酸酯聚合

物、淀粉/丙烯酸酯共聚物，及其混合物和共聚物。该组合物可

用于从水溶液物流中脱出及/或回收金属离子。一种从含金属

离子水溶液中回收金属离子的方法，其步骤包括：将一种金属

萃取剂浸渍在上述多孔体中，使所述金属离子水溶液与该浸渍

多孔体进行接触，以脱出其中的金属离子，再分离这些离子和该

浸渍多孔体。

<REC>

<申请号>=CN01141761.7

<名称>=一种人工皮肤及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=山东绿叶制药股份有限公司

<发明（设计）人>=刘殿波;丛晓东;刘珂;傅风华;岳志勇;蒋王林;李长林;李香玉;修姗姗

<申请日>=2001.09.18

<地址>=264003山东省烟台市莱山区宝源路9号

<摘要>=本发明提供了一种人工皮肤,它是由骨架材料

和多糖组成,骨架材料和多糖的重量配比为0.1－30∶1,其中

还可以含有配料,本发明人工皮肤分为带孔与不带孔两种规

格;本发明的人工皮肤可以用于浅II、深II、浅III度的烧伤、

创伤、冻伤、溃疡及美容方面的治疗,经试验证实,用该人工皮

肤覆盖伤口,不仅有效地保护创面,而且能够促进创面的愈合

及解决伤口渗出液的问题,预防和治疗皮肤愈合过程中的细

菌感染问题;降低了对皮肤的刺激性,并且具有较好的柔韧性

和强度,从创伤面揭下无伤痛。

<REC>

<申请号>=CN01130943.1

<名称>=一种高分子速凝固化充填材料及其配制工艺

<申请（专利权）人>=罗萌

<发明（设计）人>=罗萌

<申请日>=2001.08.28

<地址>=570208海南省海口市海甸岛和平大道三横路碧溪苑小区C2幢

<摘要>=本发明涉及一种高分子速凝固化充填材料及其

配制工艺。是一种以高分子吸水树脂作为聚合物组分,与无机水

泥材料复合组成的一种新型水硬性胶凝材料。其中超大分子量

构成的功能基团,具有极强的快速吸水能力,由该材料调配的浆

液能在很大的水固比条件下,可以控制在5－30分钟内产生凝

固、硬化,最终变成一种较坚固高含水固体。用之作堵漏物资,

堵管涌可随形成楔,严丝合缝;掺入沙袋内堆筑堤坝,可迅速胀满

沙袋,获得事半功倍的效果;倒入堤坝裂缝,可快速弥合缝隙空间

避免崩塌、滑坡事故的发生,可作为防汛抗洪工作的重要物资。

<REC>

<申请号>=CN97123218.0

<名称>=一种闪光粉胶水笔的制作方法

<申请（专利权）人>=增城市荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1997.11.21

<地址>=511300广东省增城市荔城镇城丰F区25－26幢402室

<摘要>=本发明公开一种闪光粉胶水笔的制作方法,是用

水、聚乙烯醇、石碳酸、淀粉和闪光粉为原料,按本发明的工艺

配方和生产流程制成的,书、画时可以产生立体闪光的效果,丰

富人民的文化生活。

<REC>

<申请号>=CN00111404.2

<名称>=铜－银双金属胶体抗菌剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学;上海维来现代科技有限公司

<发明（设计）人>=赵斌;蔡卫锋;戎红仁;古宏晨

<申请日>=2000.01.01

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种铜－银双金属胶体抗菌剂及

其制备方法。本发明在铜胶体中加入高分子保护的银离子,使银

离子与铜发生置换反应,并在铜粒子的表面部分或全部被银粒

子所包覆,形成一种铜－银双金属胶体。所说的双金属胶体抗菌

剂不易氧化,成本较低,能同时杀灭细菌和真菌。将该铜－银双

金属胶体吸附在固体粒子上,又能获得一种粉末状的吸附铜－

银双金属胶的抗菌剂,杀菌效率可达100%。

<REC>

<申请号>=CN02157615.7

<名称>=一种具有绝缘性的稀土永磁材料

<申请（专利权）人>=上海科鸣机械设备有限公司

<发明（设计）人>=阮震祥

<申请日>=2002.12.20

<地址>=200052上海市志丹路501弄37号301室

<摘要>=本发明提供了一种具有绝缘性的稀土永磁材料。

所述的稀土材料以稀土永磁合金粉为基体，所述的具有绝缘性

的稀土永磁材料中含有环氧树脂、环氧聚酯漆、聚乙烯醇缩丁

醛和硅烷，所述的稀土永磁合金粉是钐钴系的永磁粉，该材料

与现有技术相比较具有稀土永磁体在较高频的交变磁场环境

中使用，磁体本身不发热，磁性能不损失，而且还具有很好的

绝缘性。

<REC>

<申请号>=CN03149880.9

<名称>=粉状乳胶漆

<申请（专利权）人>=卞玖阳

<发明（设计）人>=卞玖阳

<申请日>=2003.07.29

<地址>=253700山东省庆云县庆丰路庆丰院23号

<摘要>=本发明粉状乳胶漆主要特点久存不变质，不沉

淀，包装费用低，运输方便，刮涂、刷涂、滚涂、喷涂都方便。

本发明提供了一种永不沉淀，久存不变质，包装运输方便，费

用低，刮涂、刷涂、滚涂、喷涂为一体的粉状乳胶漆。本发明

是这样实现的，400－1000目的方解石粉300－1000目，灰钙

粉，300－1000目的滑石粉，二氧化钛，多功能胶粉，甲级纤

维素，聚乙烯粉(17－88)，白乳胶粉。

<REC>

<申请号>=CN200310113419.X

<名称>=一种用于建筑材料的浇铸料

<申请（专利权）人>=石正

<发明（设计）人>=石正

<申请日>=2003.11.10

<地址>=010020内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路156号呼和浩特市科技开发中心

<摘要>=一种用于建筑材料的浇铸料，涉及建筑材料，特

别是一种适用于制作轻体墙板等新型墙体材料或其他建筑材

料的浇铸料。本发明所述的浇铸料由植物秸秆粉或/和锯末、氧

化镁、氯化镁水溶液以及化学母液组成。本发明浇铸料的优点

是，制成的建材产品具有质地轻、力学性能好、机械强度大的

特点，并可实现防火、防水、抗震等功能，本发明制造方法科

学合理，

性能稳定可靠，经有关质检部门检测，各项性能指标达到或优

于相应产品的国家标准。

<REC>

<申请号>=CN99113613.6

<名称>=骨友灵贴膏巴布剂制作方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨太阳岛制药厂

<发明（设计）人>=梅伟;陈艳平;黄淑艳;朱艳华;刘德

<申请日>=1999.04.06

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区东化工路7号

<摘要>=本发明公开一种骨友灵贴膏巴布剂制作方法,采

用低温生产,水溶性高分子物质为基质,从而保存了有效物质的

生物活性,对皮肤无任何刺激,由于加入了透皮剂,使药物释放性

和透皮性大大的增强,是外用贴膏的最新剂型。制作方法包括:

调制基质;配药:取红花,续断,元胡,防风,蝉蜕,鸡血藤,何首乌,威

灵仙,川乌九味药材;用乙醇回流提取减压浓缩浸膏;取辅料6.5

—6.7倍重的由明胶和聚乙烯醇制成基质;将上述浸膏,颠茄流

浸高、苯海拉明、二甲基亚砜、陈醋、冬青油、樟脑、薄荷脑、

冰片、香精加入基质中,搅拌均匀;过筛后涂膏盖衬,切片,即得。

<REC>

<申请号>=CN03111580.2

<名称>=对镀锌件具有自调功能的低铬强化钝化液

<申请（专利权）人>=中国第一汽车集团公司

<发明（设计）人>=徐关庆

<申请日>=2003.04.28

<地址>=130011吉林省长春市东风大街83号

<摘要>=本发明的一种对镀锌件具有自调功能的低铬强

化钝化液，包括氧化成膜剂组分(A)、活化剂组分(B)、pH缓冲组分(C)、Zn<SUP>+2</SUP>平衡剂组分(D)、辅助成膜剂组分(E)及水。组分(A)为CrO<SUB>3</SUB>等可溶性铬盐，组分(B)为CaSO<SUB>4</SUB>，组分(C)为NaHCO<SUB>2</SUB>，组分(D)为K<SUB>3</SUB>[Fe(CN)<SUB>6</SUB>]，组分(E)主要是无机可溶性含硅化合物Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>、Li<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>等、有机醇类化合物，硅烷偶联剂及HF。本发明的钝化液具有一定的自调功能，提高了工艺的稳定性和使用寿命。同时还具有成本低、污染小、可获得强度高、耐蚀、耐热冲击、外观美丽的钝化膜。

<REC>

<申请号>=CN98106876.6

<名称>=加浓或加强的纸、木粘胶

<申请（专利权）人>=冯正洋

<发明（设计）人>=冯正洋

<申请日>=1998.04.16

<地址>=310016浙江省杭州市海潮路始板桥东村17号202室

<摘要>=本申请创用水液或水乳粘胶的加浓和固状粘胶

料的加强;加浓粘胶加高了粘胶在制备、贮存、发售等过程中聚

合物的用量;加强则在粘胶中填充具记忆物料,对水量具有记忆

力的物料是:淀粉类、纤维素类、聚丙烯酸类、聚乙烯醇类、氨

基树脂、膨润土等等。

<REC>

<申请号>=CN95102430.2

<名称>=一种轻质保温材料

<申请（专利权）人>=徐俊宽

<发明（设计）人>=徐俊宽

<申请日>=1995.03.20

<地址>=710004陕西省西安市后宰门41号

<摘要>=本发明涉及一种轻质保温材料，是以珍珠岩为

主，并加入琥珀酸二辛酯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、岩

棉、膨润土、玻璃棉、玻璃微珠、高硅氧棉、瓷土、改性

硅酸钠以及少量的聚乙烯醇、磷酸铝、硫酸铝、聚氧化

乙烯和羧甲基纤维素所组成的。本保温材料的最大

特点是既具有目前硅酸镁、铝镁、硅镁膏状保温涂料

的性能，又不含石绵又可压制成干型材，从而解决了

此类材料施工不便的问题。

<REC>

<申请号>=CN99113612.8

<名称>=风湿骨痛贴膏巴布剂制作方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨太阳岛制药厂

<发明（设计）人>=梅伟;陈艳平;黄淑艳;朱艳华;刘德

<申请日>=1999.04.06

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区东化工路7号

<摘要>=本发明公开一种风湿骨痛贴膏巴布剂制作方法,

采用低温生产,水溶性高分子物质为基质,从而保存了有效物质

的生物活性,对皮肤无任何刺激,由于加入了透皮剂,使药物释放

性和透皮性大大的增强,是外用贴膏的最新剂型。制作方法包括:

调制基质,由聚丙烯酸钠,聚乙烯醇,羧甲基纤维素钠,明胶,白陶

土,甘油,蓖麻油,山梨醇水适量;配药:生川乌,红花等二十三味中

药,粉碎成粗粉用乙醇回流提取,合并提取液,滤过,回收乙醇,制

成浸膏;将上述浸膏、冰片、薄荷脑及冬青油加入基质中,搅拌

均匀,过滤,涂膏盖衬,切片。

<REC>

<申请号>=CN03805668.2

<名称>=飞机挡风屏用低色泽硬PVB层压材料

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=B·C·王;D·L·赖默;N·K·里德三世

<申请日>=2003.03.11

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明描述一种层压制品，它包含一种低色泽硬

PVB树脂，该树脂具有小于12的YID并在树脂组合物中具有

低浓度增塑剂，其中树脂由包括PVB漂白化合物的组合物制

成。本发明层压制品具有高曲率。本发明层压材料特别适合用

于飞机挡风屏的用途。

<REC>

<申请号>=CN97111018.2

<名称>=熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=林化新;衣宝廉;李乃朝;张新革;曲天锡;张恩俊;孔连英

<申请日>=1997.05.17

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法,包括

调制膜浆料,制膜和热压成膜三个工序,其制膜物料的配方采用下列重量份比:α－型LiAlO<SUB>2</SUB>:100份;聚乙烯醇缩丁醛:12～22份;邻苯二甲酸二正辛酯:6～13份;分散剂1.6～4.3份;消泡剂:0.4～1.7份;溶剂:200～350份。分散剂选用雪鱼油,消泡剂选用硅油,而溶剂选用正丁醇和乙醇的混合物,其中正丁醇的含量不少于80%。该法制备的电池隔膜,其质地和厚薄均匀,堆密度高,以这样的膜组装电池,组装可靠,重复性好,电化学性能高。

<REC>

<申请号>=CN01132582.8

<名称>=化妆品组合物及其作为皮肤清洁面膜的应用

<申请（专利权）人>=莱雅公司

<发明（设计）人>=A·波廷;P·托赞

<申请日>=2001.09.06

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明的主题是一种含有水、聚乙烯醇、至少一

种乙烯基吡咯烷酮的共聚物和至少一种油份的化妆品组合

物。本发明的化妆品组合物可特别构成以剥离型面膜形式护理

脸部和/或脖子的皮肤清洁产品,通过除去表面角质层的死细胞

和通过除去存在于皮肤表面的过量油性物质,例如皮脂,以便深

层清洁皮肤。

<REC>

<申请号>=CN03127015.8

<名称>=建材预制粘合剂

<申请（专利权）人>=赵莉华

<发明（设计）人>=赵莉华;杨启运

<申请日>=2003.05.07

<地址>=130000吉林省长春市新立城镇老镇政府院内长春华运公司

<摘要>=一种建材预制粘合剂，属于建材技术领域，其配

方是：氯化镁20－35、氧化镁30－60、草酸0.001－0.030、硫

酸(98％)0.001－0.030、硫酸铝0－0.001、硫酸锌0.003－0.030、

硬脂酸0.1－0.5、松香0－0.3、纤维素(聚乙烯醇)0.3－0.5、明

矾0.005－0.025、水玻璃0.003－0.025、高锰酸钾0.005－0.025、

水30－50。其有益效果是：采用该粘合剂制出的建筑预制件强

度高，强度可达546－600号以上，制造建筑预制件不需养生，

简化了工艺，缩短了制造建筑预制件时间，采用该粘合剂，不

用烧结，可节省大量能源。

<REC>

<申请号>=CN03144319.2

<名称>=用复合材料制作浮雕的工艺方法

<申请（专利权）人>=谢海军

<发明（设计）人>=谢海军

<申请日>=2003.09.24

<地址>=300133天津市红桥区同义庄大街同义一条3号

<摘要>=本发明属于一种用复合材料制作浮雕的工艺方

法，材料主要用不饱合聚酯树脂、特种水泥、石粉、轻体材料

等，首先制作浮雕泥稿8成干，干燥后表面处理，然后翻制模

具，以上材料分几次加入模具，可快速成型，脱模后做表面处

理，产品可喷镀、刷镀，可做为室内外、大型公共场所墙面上

很好的浮雕制品，市场前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN01122201.8

<名称>=纳米改性化学建材专用PVC树脂的制备方法

<申请（专利权）人>=萧山求是高分子化工科技有限公司

<发明（设计）人>=盛绍儿;徐雨尧;贾裕蛟

<申请日>=2001.06.14

<地址>=311251浙江省杭州市萧山区临浦镇大庄

<摘要>=本发明公开了一种纳米改性化学建材专用PVC

树脂的制备方法。将无离子水、纳米碳酸钙、碳酸酯、十六醇、

聚氧乙烯醚、羟丙基甲基纤维素进行超声波及微乳化处理，制

成纳米碳酸钙微乳化浆液；将软水、EHP、羟丙基甲基纤维素、

聚乙烯醇、纳米碳酸钙浆料加入聚合釜，真空后加入氯乙烯单

体，冷搅拌，升温聚合及干燥、包装。本发明生产的材料有良

好的热稳定性和抗冲击强度，特别是低温冲击强度提高4倍以

上，断裂伸长率提高1倍以上。低温冲击强度突破－25℃大关。

<REC>

<申请号>=CN200410009391.X

<名称>=生物防水胶及其用途

<申请（专利权）人>=赵春发;俞胤合

<发明（设计）人>=赵春发;俞胤合

<申请日>=2004.07.30

<地址>=430072湖北省武汉市武汉大学生命科学学院6116室

<摘要>=本发明属于防水涂料领域，特别涉及生物防水胶

及其用途。本发明的生物防水胶主要以糯米、水、乙烯－醋酸

乙烯乳液为主，在生物防水胶中可进一步加入邻苯二甲酸二辛

酯、聚乙烯醇、桐油、丙稀酸乳液、天然橡胶粉等原料。本发

明的生物防水胶可用于水泥屋面的防水，外墙防水，卫生间防

水，屋内的地下室防水防潮；用于木材防水、防潮、防腐；用

于金属防腐；用于油膏、沥青、水泥面层裂缝的修补，及用作

陶瓷、玻璃、塑料的黏结剂等。本发明的生物防水胶具有耐候

性强，抗水渗透和耐酸碱性优异，粘接力强，拉伸强度高，断

裂伸长率大，绿色环保，施工简单，工期短，在立面，斜面和

顶面上施工不流淌。成膜后具有呼吸功能，不起鼓等优点。

<REC>

<申请号>=CN01100463.0

<名称>=高硬高强高韧氧化锆陶瓷材料缓冲烧结方法

<申请（专利权）人>=朱正元;孙建民;程黎明

<发明（设计）人>=朱正元;孙建民;程黎明

<申请日>=2001.01.15

<地址>=215551江苏省常熟市练塘镇煤矿通讯设备厂内常熟华星现代陶瓷有限公司

<摘要>=本发明涉及用于制造量块的氧化锆陶瓷材料的

烧结方法。本发明采用箱式炉缓冲烧结方法,包括干燥、脱胶,

烧结和冷却等工艺。由于提高烧结温度和热处理温度而在室温

下得到非平衡亚稳定t相与平衡m相的t+m双相组织,这种组织

由于相变增韧,微裂纹增韧及残余应力增韧多种复相增韧作用

而获得很高的韧性。本发明改善和提高氧化锆陶瓷室温下机械

和热学性能,以满足制造量块对材料的性能要求。

<REC>

<申请号>=CN200810047952.3

<名称>=聚乙烯醇交联聚合物的制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=曹余良;段晏文;鲁艺;蔡忠旭;杨汉西

<申请日>=2008.06.10

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇交联聚合物的制备方法和用途，属于生物高分子材料领域。所述的材料特别适用于植入式电极和生物传感器的生物相容性涂层。在本发明中，在含有聚乙烯醇和聚丙烯酸或者二异氰酸酯的溶液中，使聚乙烯醇中至少一部分的羟基与羧基或者是氰酸酯基反应，从而形成生物相容性好的聚乙烯醇交联聚合物。

<REC>

<申请号>=CN95102367.5

<名称>=作物抗旱增产剂

<申请（专利权）人>=淮北煤炭师范学院

<发明（设计）人>=洪法水;董振吉;周谋文;马成仓;王旭明

<申请日>=1995.03.22

<地址>=235000安徽省淮北市东山路

<摘要>=作物抗旱增产剂组合物，包括钙化合物(A)、钾

化合物(B)、含氮化合物(C)、高分子醇类(D)、植物

激素(E)和腺苷三磷酸，组分A～E分别选取下列各

组物质的一种或多种：A：氯化钙、硝酸钙、硫酸钙，B：

氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、硫氰酸钾，C：硫脲、胱氨酸、

硝酸钾、脲素，D：聚乙二醇、聚乙烯醇，E：吲哚丁酸、

丁二酸、赤霉素、奈乙酸、脱落酸、2、4-D。本发明抗

旱剂可制成水剂或粉剂，用于作物浸种或拌种，经示

范试验表明，可明显提高小麦、玉米等作物在干旱情

况下的产量。

<REC>

<申请号>=CN200610015186.3

<名称>=以有机和无机成膜物与水泥配制成的防水涂料制作工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种以有机和无机两种成膜物与水泥及添加剂配制成的防水涂料制作工艺，首先将50公斤水放入反应釜中，加热后放入3公斤聚乙烯醇边加热边搅拌，在60℃溶解1小时，待其完全溶解后，冷却至自然温度，加入0.5公斤乙二醛，继续搅拌20分钟，再缓慢升温至80℃，再冷却至自然温度，依次加入5公斤六偏磷酸钠、4公斤硅溶胶、0.5公斤三氯化铁，搅拌至充分溶解装入容器中密封即可；将50公斤水泥、20公斤滑石粉、5公斤膨胀粉充分混合均匀装袋即可。本发明具有以下优点：无三废污染，防水性能可靠，成本低。

<REC>

<申请号>=CN02158713.2

<名称>=用微波炉加热的可重复使用的人体取暖组合物

<申请（专利权）人>=天津康乐产业有限公司

<发明（设计）人>=王乐荣;葛文兰

<申请日>=2002.12.26

<地址>=300567天津市天津经济技术开发区微山路6号

<摘要>=本发明公开了一种用微波炉加热的可重复使用

的人体取暖组合物，按重量百分比它包括：亲水性高分子材料

0.6～30％，增稠剂0.001～10％，余量为水，所述的亲水性高

分子材料为淀粉、甲基纤维素、羧甲基纤维素、乙基纤维素、

藻酸钠、聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、明胶、聚维酮之

一或其中任意两种的混合或任意三种的混合，所述的增稠剂为

硼砂、硼酸钾、硅酸铝镁、磷酸钠、高锰酸钾、铬酸钾、重铬

酸钾、乙二胺四乙酸二钠、甘油、丙二醇之一。它性能稳定，

对皮肤无刺激性，无粘腻感，将它装入袋状物中，可重复使用，

方便，节能，在700瓦微波炉加热2～3分钟，取出使用，花

费少，快捷、经济。

<REC>

<申请号>=CN200710030071.6

<名称>=一种制备泡沫陶瓷过滤器的方法及用该方法制备的过滤器

<申请（专利权）人>=佛山市非特新材料有限公司;

<发明（设计）人>=彭刚;陈国伟;万冬梅

<申请日>=2007.09.04

<地址>=528203广东省佛山市南海区九江镇上西工业园佛山市非特新材料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种泡沫陶瓷过滤器及其制造方法。本发明提及的泡沫陶瓷过滤器，是一种以碳化硅为主要材料，以无机材料超细氧化铝和超细氧化硅为结合剂，以有机网状泡沫材料为载体，通过二次浸浆工艺制成过滤器坯体，经干燥后，高温烧结而成的泡沫陶瓷过滤器。本发明具有工艺简单，易操作、成本低、易产业化等特点，本发明制造的泡沫陶瓷过滤器不仅具有良好的力学性能和抗热冲击性，而且具有良好的一致性和化学稳定性。

<REC>

<申请号>=CN03124499.8

<名称>=彩色喷墨打印纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=岳阳纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=张栋基;李甘霖;郭勇为;杨傲林

<申请日>=2003.06.02

<地址>=414002湖南省岳阳市城陵矶

<摘要>=本发明公开了一种彩色喷墨打印纸及其制造方

法，它以漂白硫酸盐针叶木浆、意大利杨碱性过氧化氢热磨机

械浆(APMP)、漂白硫酸盐苇浆或漂白阔叶木浆为浆料、加入

适当的辅料配抄成原纸，采用AKD中性施胶，特种涂料机内

涂布，并经机内软辊压光整饰而成，制得的彩色喷墨打印纸定量为70～100g/m<SUP>2</SUP>，黑色光密度OD≥1.2，干燥时间≤20S，彩色OD≥0.75，油墨散水时间≥60S，白度＞88％，本发明制造工艺简单，纸张表面强度好、平整光滑、打印色彩饱满鲜艳，图像网点清晰，是用于彩色喷墨打印高质量、精美图片的专用纸。

<REC>

<申请号>=CN200610057772.4

<名称>=轮胎－轮辋组合体

<申请（专利权）人>=株式会社普利司通

<发明（设计）人>=寺谷裕之;大谷光司;石黑俊行

<申请日>=2002.03.20

<地址>=日本东京都

<摘要>=提供一种轮胎－轮辋组合体，该轮胎－轮辋组合

体能够在轮胎损伤之后甚至在轮胎内部压力降低中要求的距

离中稳定运行，而不牺牲滚动阻力和在轮胎损伤之前通常运行

中的驾乘舒适感，其中在通过将中空圆环圈形轮胎组装到核准

的轮辋上而确定的内部布置大量基本球形的粒子，每个粒子由

树脂

连续相和密闭泡孔组成和平均本体比重不大于0.1，和在25℃

下为绝对压力的轮胎内部压力不小于150KPa。

<REC>

<申请号>=CN98100530.6

<名称>=自消性发泡材料

<申请（专利权）人>=伟盟工业股份有限公司

<发明（设计）人>=王靖斋

<申请日>=1998.02.16

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明提供一种自消性发泡材料,系由多种水溶

性塑胶混合物与多种天然高分子材料加上添加物经加热炉拌

合、挤压、成型而成,产品无毒,可以自化自消和降解,无环境污

染,造价低,制造工艺简单易行,属新一代可自化塑胶发泡材料。

<REC>

<申请号>=CN01110629.8

<名称>=一种轮胎自动补漏液的配方及制备方法

<申请（专利权）人>=田扣林

<发明（设计）人>=田扣林

<申请日>=2001.04.10

<地址>=518034广东省深圳市福田区香蜜三村天健名苑B座8G

<摘要>=本发明公开了一种能自动对汽车、摩托车、自行

车轮胎进行修补的补漏液,由水、聚乙烯醇、纯碱、十二醇活性

粉、人造树脂粉、滑石粉、石棉、硫酸铜、敌百虫、丙二醇等

作为配方按一定比例,一定工艺过程制得的这种液态补漏液,在

充入轮胎后,能自动对其漏气处进行修补,改变了传统的人工修

补方式,而且本发明不凝固,不挥发,耐高温,易清洁,无污染,是一

种优良的轮胎修补剂。

<REC>

<申请号>=CN98121093.7

<名称>=水基彩色高级防水涂料

<申请（专利权）人>=董长斌

<发明（设计）人>=董长斌

<申请日>=1998.12.18

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市景福街73号牡丹江市工业技术开发公司

<摘要>=本发明涉及一种水基彩色高级防水涂料,其组合

物主要由乙烯－醋酸乙烯共聚物乳液,Ac－261乳液、乙烯焦

油、聚乙烯醇、烷基酚聚氧乙烯醚、消泡剂、分散剂、无机填

料、无机颜料和抗紫外线剂组成,本发明产品为单组份冷施工水

性涂料,无毒、无味、无污染、耐腐蚀、耐老化,施工安全、方

便,适用于各种屋面的防水及管道、卫生间等工程的防潮与防水

层。

<REC>

<申请号>=CN03820550.5

<名称>=汽车用空气净化器部件及其生产方法

<申请（专利权）人>=金正万

<发明（设计）人>=金正万

<申请日>=2003.09.01

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及由再生废纸制成的汽车用空气净化

器部件例如固定盖帽和多孔网及其生产方法，该部件比由金

属、塑料和聚氨酯制成的传统空气净化器更经济并且对环境无

害。本发明的空气净化器部件是通过使废纸在氢氧化钠水溶液

中浸泡和均化，将20－25重量份石蜡、5－10重量份聚丙烯酰

胺、3－5重量份胶态二氧化硅和15－20重量份聚乙烯醇加入

该溶液，并对该溶液进行混合、成型、压制和干燥而得到的。

<REC>

<申请号>=CN93104232.1

<名称>=用于铝质热交换器的亲水涂料组合物及其使用方法

<申请（专利权）人>=昭和铝株式会社

<发明（设计）人>=小岛正博;井上进;三上藤雄;安原清忠

<申请日>=1993.04.15

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种用于铝质热交换器的亲水涂料组合物，包

含：(A)一种水溶性树脂组合物，按固体计包含：(a)

40—60重量份皂化率为98％或以上、聚合度为150

—350的聚乙烯醇；(b)20—40重量份聚合度为15—

40的聚乙烯基吡咯烷酮和聚合度为100—300的聚

乙烯基吡咯烷酮的混合物，前者与后者的重量比在

1/1.5—1/3.0范围内；(c)10—20重量份水溶性尼

龙；和(d)2—12重量份水溶性酚树脂；(B)每100重

量份水溶性树脂组合物加1—10重量份非离子表面

活性剂；(C)每100重量份水溶性树脂组合物加5—

20重量份防霉剂。

<REC>

<申请号>=CN95101961.9

<名称>=电热、屏蔽、防静电多功能导电织物及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京航空航天大学

<发明（设计）人>=李荻

<申请日>=1995.02.27

<地址>=100083北京市海淀区学院路37号

<摘要>=一种电热、屏蔽、防静电多功能导电织物及其制

备方法，其对多种基质材料的纺(编)织物经本发明的

制备方法：一、脱脂与除垢；二、电化学活性处理；三、

金属化处理(化学镀铜、镍等)；四、表面防护处理后，可复合成为具有电阻率在1×10<SUP>-4</SUP>～1×10<SUP>5</SUP>Ωcm范围内的导电织物。利用本发明制备方法制成的导电织物，成本低、导电织物质轻、柔软，可水洗，环境稳定性和再加工性良好，可作为导电材料，电磁波，微波屏蔽材料与面发热材料，可广泛应用于航空、航天、电子、仪表、环保、化工、医疗保健等领域。

<REC>

<申请号>=CN03130557.1

<名称>=聚醚砜中空纤维膜制法

<申请（专利权）人>=天津膜天膜工程技术有限公司

<发明（设计）人>=吕晓龙

<申请日>=2003.08.13

<地址>=300160天津市河东区程林庄路63号

<摘要>=一种聚醚砜膜中空纤维膜的制备方法，其中纺丝

原液包括15－35wt％的聚醚砜树脂固体物质、60－80wt％的纺

丝溶剂、1－5wt％的亲水性大分子和1－9wt％的致孔剂，其中

亲水性大分子为聚乙二醇、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮和/或聚

氧乙烯，纺丝溶剂是极性溶剂；采用干—湿法纺丝工艺纺丝，

在30℃－80℃的纺丝温度下，纺丝原液由插入管式纺丝喷头挤

出，插入管芯部通入氮气、压缩空气、水或水与纺丝溶剂的混

合液体；纺丝原液温度30℃－80℃，凝固浴温度30℃－80℃，

两者温度差不超过30℃。

<REC>

<申请号>=CN03132932.2

<名称>=高附着力金属涂覆用磷化底漆

<申请（专利权）人>=深圳市海川实业股份有限公司

<发明（设计）人>=王新兴;何唯平

<申请日>=2003.07.21

<地址>=518040广东省深圳市福田区车公庙天安数码城F3.8栋C、D座七、八楼

<摘要>=本发明公开了一种高附着力磷化底漆，它由A、

B两种组分按质量比5∶1混合，搅拌均匀制成，其中A组分

由5－12％的聚乙烯醇缩丁醛JDQ－X 65、0.2－0.6％的润湿分

散剂、0.1－0.6％的消泡剂、0.2－0.7％的增稠剂、5－10％的

四碱式锌铬黄、0.5－2％的微细滑石粉、40－50％的异丙醇、

1.5－2.5％的蒸馏水、15－25％的乙醇及10－20％的正丁醇

组成，B组分由15－25％的磷酸、10－25％的蒸馏水及50

－70％的异丙醇组成；这种磷化底漆耐盐类稀溶液或其他有机

溶剂性能良好，其涂层具有良好的附着力和防腐性能；很好的

克服了传统磷化底漆由于耐盐类溶液、耐溶性差而导致的底漆

涂层附着力、防腐性差等缺陷。

<REC>

<申请号>=CN02130710.5

<名称>=城市水景景观用超大鹅卵石的制作工艺

<申请（专利权）人>=廉绍周

<发明（设计）人>=廉绍周

<申请日>=2002.09.16

<地址>=300181天津市河东区中山门西里14号楼2门101

<摘要>=园林建筑装饰材料，一种城市水景景观用超大鹅

卵石的制作工艺。其特征在于城市水景景观用超大型鹅卵石的

材料为铁铝酸盐特种水泥和普通水泥。为了仿制品色彩长久和

表面强度又加进了磺化嘧胺树脂和聚乙烯醇树脂。其它材料还

包括建筑砂陶粒、石子等材料，经混合浇注在异型模具里成形，

因为是模具浇注，可以工业化生产，用于花园、小区、广场的

水景造景、沙滩堆景、曲径、便道，也可用于墙内外表面装饰，

实用价值很高，市场潜力巨大。

<REC>

<申请号>=CN200610124505.4

<名称>=一种n－硅纳米线/p－导电有机物异质pn结二极管及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=方国家;程彦钊;李春

<申请日>=2006.09.12

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种n－硅纳米线/p－导电有机物

异质pn结二极管及其制备方法，该异质pn结二极管是由n型

硅片上生长出的硅纳米线和硅纳米线间的缝隙中填充的p型导

电有机物组成。该异质pn结二极管的制备方法是首先用无电

金属沉积法在n型硅片上生长出硅纳米线，然后用甩胶方法先

后将有机聚合物绝缘层和p型导电有机物填充入纳米线间的空

隙形成异质pn结或用甩胶方法直接将p型导电有机物填充入

纳米间的空隙线形成异质pn结，最后用溅射或热蒸发制作金

属电极。这种新型的异质pn结二极管具有较低的正向开启电

压和较高的反向击穿电压、较大的正向电流密度，而且其制备

方法工艺简单、成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN94108682.8

<名称>=避蚊袜子的制造方法

<申请（专利权）人>=王星

<发明（设计）人>=王星;陈炳铨

<申请日>=1994.09.10

<地址>=310013浙江省杭州市浙大路5-1号杭州蓝月亮科工贸发展公司

<摘要>=一种避蚊袜子的制造方法，在反应釜中，将聚乙

烯醇、聚醋酸乙烯酯、避蚊剂、十二烷基苯磺酸钠加水

制成微胶囊分散液后，再加入胶粘剂、渗透剂加水制

成避蚊液。袜子浸润后，然后挤干，整烫成型。使包

裹有避蚊剂的微胶粒子牢牢地粘在袜上，使避蚊剂慢

慢释放出来，从而达到长效的目的，既安全又方便，它

适用于所有的长、短袜。

<REC>

<申请号>=CN98807014.6

<名称>=利用胶凝体系造纸的方法

<申请（专利权）人>=罗狄亚化学公司

<发明（设计）人>=C·伯奈特－高奈特;J－C·卡斯泰茵;P·里科耐克

<申请日>=1998.06.03

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及一种新的通过制成和干燥含有纤维

素浆体和无机填料的含水纸浆造纸的方法,其中在制成纸张之

前往纸浆母液中加入胶凝体系,该体系包括一种含至少一种羟

基的聚合物,和含有选自硼酸盐、锆酸盐、钛酸盐及其混合物的

交联剂水溶液。交联剂/含有至少一个羟基的聚合物的重量比是

0.025—2。

<REC>

<申请号>=CN86108897

<名称>=聚合微球的方法及设备

<申请（专利权）人>=北京新华印刷厂

<发明（设计）人>=李生富

<申请日>=1986.12.30

<地址>=北京市阜成门外北礼士路129号

<摘要>=本发明涉及一种用不饱和烯烃和引发剂，稳定

剂，分散剂的悬浮法聚合热塑性膨胀中空球体——微

球的方法和设备，工艺设备简单，操作安全可靠，成品

得率在80％以上，无任何环境污染，其产品具有广泛

的用途。

<REC>

<申请号>=CN200410009158.1

<名称>=硫化银纳米粒子增感剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院理化技术研究所

<发明（设计）人>=陈丽娟;李智;郑彤;徐海涛;彭必先

<申请日>=2004.05.31

<地址>=100101北京市朝阳区大屯路甲3号

<摘要>=本发明属于卤化银感光材料技术领域，特别涉及

硫化银纳米粒子增感剂，以及硫化银纳米粒子增感剂的制备方

法和用途。将亲水性高分子化合物溶液、水溶性银盐溶液、水

溶性含硫化合物溶液，在10～100℃搅拌条件下混合，得到硫

化银纳米粒子；反应液混合时银盐溶液与含硫化合物溶液的摩

尔比为1∶1～1∶2；增感剂中亲水性高分子化合物的重量百分

比浓度为1～6.0％。增感剂中硫化银纳米粒子浓度为2×

10<SUP>－5</SUP>～1×10<SUP>－

4</SUP>摩尔/100克，硫化银纳米粒子的粒径为2～15

纳米。硫化银纳米粒子增感剂作为卤化银微晶乳剂的化学增感

剂，使

被该增感剂增感的乳剂增感。该增感剂还可以提高乳剂的感光

度、反差；不增加或降低乳剂灰雾。

<REC>

<申请号>=CN200510126586.7

<名称>=金属银二硫化钼插层复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=王廷梅;刘维民;王齐华;薛群基

<申请日>=2005.11.30

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种金属银二硫化钼插层复合材料的制备方法。该方法是一种基于高分子保护条件下的金属单质的插层方法，即先将聚合物与含有金属离子的水溶液混合形成均匀的溶胶体系，然后将溶胶插入到单层二硫化钼层间，最后对金属离子进行还原处理即得到含高分子和金属单质的二硫化钼插层复合材料。该方法开辟了合成插层复合材料的新途

径，所制备的插层复合材料中金属离子已被完全转化成金属单质，而不是金属离子和金属单质的混合物。这种高分子保护条件下的金属单质的插层方法简单实用，有广阔的应用前景。本发明的材料的电导率较二硫化钼提高了6个数量级，在导电材料，润滑材料，微电子机械领域具有潜在应用价值。

<REC>

<申请号>=CN93114892.8

<名称>=薄轻型屋面防水复合隔热保温材料

<申请（专利权）人>=徐俊宽

<发明（设计）人>=徐俊宽;徐京民;秦爱民;徐宝民

<申请日>=1993.11.24

<地址>=710005陕西省西安市东七路17号京源节能材料研究所

<摘要>=本发明薄轻型屋面防水复合隔热保温材料。它

具有隔热保温层和防水层，隔热保温层由隔热保温板

拼接而成，隔热保温板中含有陶瓷纤维、石棉、漂珠、

膨润土、膨胀珍珠岩、岩棉等材料；在隔热保温板外表

面涂有有机硅固化剂；防水层选择SEP有胎复合防

水卷材或PVC防水卷材或含有玻璃纤维的水泥防

水层。本材料的导热系数λ＝0.04～0.06W/m·K，应用厚度为20毫米，单位面积承重为4kg/m<SUP>2</SUP>。还具有防水性能好、使用寿命长、施工快速方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410046811.1

<名称>=复合型电热炭膜及制备方法

<申请（专利权）人>=涂川俊

<发明（设计）人>=涂川俊;夏金童

<申请日>=2004.09.30

<地址>=410008湖南省长沙市开福区伍家岭国庆新村紫荆花园A栋203号

<摘要>=本发明为一种复合型电热炭膜及制备方法。复合

型电热炭膜构成包含耐热基板、电热炭膜、抗氧化防护涂层、

导电电极。电热炭膜由鳞片石墨、炭纤维、钢纤维、酚醛树脂、

煤沥青和丙硐组成；或电热炭膜由鳞片石墨、炭纤维、硬脂酸

锌、酚醛树脂、聚乙烯醇缩醛和丙硐组成。抗氧化防护涂层由

碳化硼、碳化硅、硅粉、微量磷酸铝和水组成。复合型电热炭

膜制备方法是通过涂刷或热压、隔氧炭化、喷涂后固化等工艺

制成复合型电热炭膜。本发明优点是制造工艺简单，该电热炭

膜在低电压下发热升温迅速，在一定还原气氛等条件下表面发

热温度突破了传统的电热材料加热产生的表面温度，其表面发

热温度可以突破2000℃，热效率高，长时间耐高温性能优良，

安全可靠；而且还可制成单一平面或曲面状可拆分电热炭膜元

件，安全性高，成本低，适用范围广，使用和维护更便利。

<REC>

<申请号>=CN02157315.8

<名称>=自然重量树脂工艺品的制作方法

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明属于高分子材料制品，涉及到一种自然重

量树脂工艺品的制作方法。本发明是在树脂工艺品的内部添加

了聚乙烯醇树脂、特种水泥、轻体聚苯颗粒等，为了表皮材料

和内部材料的粘结牢固融为一体，在表皮的里边又粘上46－60

号的石英砂，使工艺品的里边浑然一体而又成本低廉，成为一

种自然重量树脂工艺品。

<REC>

<申请号>=CN02159409.0

<名称>=一种围墙、花墙、异型漏窗仿石雕

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.12.31

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明涉及一种围墙、花墙、异型漏窗仿石雕的

制作方法，其特征在于：将彩色水泥、铁铝酸盐水泥、聚乙烯

醇水溶树脂、水泥光亮剂、石英砂、建筑砂、彩色石粒等，分

步骤：混配均匀，用半干料和湿料人工浇注和机械加工成型，

经过养护出模后经表面处理，可仿制成花岗岩、大理石和其他

石材的石雕，做出的围墙、花墙、异型漏窗仿石雕，有方型、

扇型、圆型等各种造型，是镶在围墙、花墙在墙体里边的一种

新型仿石雕窗，市场前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN200410041170.0

<名称>=口腔炎膜剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=合肥霄云科技有限公司

<发明（设计）人>=张承锋;丁文忠;高翱

<申请日>=2004.06.30

<地址>=230031安徽省合肥市岳西路岳西新村B区

<摘要>=本发明涉及口腔炎膜剂及其制备方法。其特点

是：包括口腔炎中药提取液，还包括膜剂基质、保湿剂、矫味

剂、着色剂等赋形剂；膜剂较喷雾剂具有工艺简单、生产成本

低、运输贮藏方便等优点。该膜剂在口腔内可快速溶解，疗效

确切。

<REC>

<申请号>=CN200510010896.2

<名称>=一种印楝素微胶囊的悬浮液配方

<申请（专利权）人>=云南大学

<发明（设计）人>=袁青梅;郑保忠;王兴;杨红卫

<申请日>=2005.07.07

<地址>=650091云南省昆明市翠湖北路2号云南大学

<摘要>=本发明涉及一种印楝素微胶囊的悬浮液配方，属

农药制剂技术领域。该悬浮液配方的重量百分比为：印楝素：

0.03％～1％、囊壁材料：8％～40％、囊心溶剂：15％～20％、

填充剂：0％～25％、乳化剂：0.1％～0.5％、pH调节剂：0.5％～

1％，粘度调节剂：0.5％～5％、悬浮剂：4％～12％、防冻剂：

0.1％～0.5％、其余为水。其中：囊壁材料为尿醛树脂或三聚

氰胺甲醛树脂；囊心溶剂为三氯甲烷或甲苯；填充剂为石油醚；

乳化剂为十二烷基硫酸钠或聚乙烯醇；悬浮剂为NaCl；粘度

调节剂为羧甲基纤微素钠、吐温－20和阿拉伯胶；防冻剂选用

丙三醇、山梨醇、丙二醇、乙二醇、尿素中的任一种。本悬浮

液配方制得的印楝素微胶囊悬浮剂具有抗自然环境干扰能力

强、稳定性好、持效期长、成本低、防虫效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410020229.8

<名称>=全生物降解塑料原料及其制备方法

<申请（专利权）人>=王茜;原敏昭

<发明（设计）人>=王茜;原敏昭

<申请日>=2004.08.03

<地址>=300221天津市河西区解放南路瑞江花园兰苑10－2－302

<摘要>=本发明涉及一种生物降解工程系列，尤其涉及一种全生物降解塑料原料及其制备方法。一种全生物降解塑料原料，其组成为：(按重量百分比)淀粉30－60％、润滑剂5－20％、乙烯－丙烯酸共聚物5－25％、流滴剂0－5％、聚乙烯醇0－5％、尿素0－5％、乙烯－乙烯醇共聚物10－30％、相容剂5－60％、增塑剂1－3％、偶联剂0－6％、增强纤维3－8％、交联剂0－3％；一种全生物降解塑料原料的制备方法，其特征是：它包括高速混合、冷混及造粒工序。本发明的有益效果是：制作工艺简单，其制造设备与制造通用塑料的设备相同，可用普通设备连续生产；产品的力学性能接近普通塑料；可完全降解，有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN97121929.X

<名称>=高分子复合导电微球

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=王为;郭鹤桐;高建平;唐致远;于九皋;王慧

<申请日>=1997.11.21

<地址>=300072天津市天津大学南开区卫津路92号

<摘要>=一种高分子微球表面沉积金属的复合材料。采用

分散聚合或悬浮聚合制备高分子微球,然后在高分子微球的表

面用电化学方法沉积金属铜或镍制备高分子复合导电微球。该

高分子复合导电微球具有很好的导电性,易于成型,可广泛用于

电子技术,传感元件制备等。

<REC>

<申请号>=CN200410013594.6

<名称>=一种固体氧化物燃料电池阳极基膜的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=孙克宁;孔江榕;朴金花

<申请日>=2004.03.03

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=本发明提出一种固体氧化物燃料电池阳极基膜

的制备方法，该方法通过流延制备得到素坯，在空气中进行常

压烧结，在800℃下含氢气的还原气氛中常压还原，得到以NiO

和YSZ复合的多孔金属陶瓷材料。该多孔Ni－YSZ阳极基膜，

为平板式阳极支撑型SOFC提供了性能良好的基底材料和阳极

材料。本发明方法简单、成本低、生产周期短、性能稳定、适

宜于大规模的生产；并使固体氧化物燃料电池工作温度降低至

800℃成为可能，从而解决由于工作温度过高无法获得合适的

无机密封材料和双极汇流板连接材料的难题，为固体氧化物燃

料电池生产的规模化开辟了道路。

<REC>

<申请号>=CN200510023582.6

<名称>=纳米氧化铁的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=李珍;焦正;吴明红;钟海舰;吕森林

<申请日>=2005.01.26

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种纳米氧化铁的制备方法，特别是

一种采用电子束辐射法制备纳米氧化铁的方法。该方法的步骤

为：将

FeCl<SUB>3</SUB>·6H<SUB>2</CN

IPR:SUB>O溶解在去离子水中，以氨水(含氨25％－28％)滴

定，调节溶液pH值。加入聚乙烯醇(PVA)为表面活性剂，以

控制纳米粒子的直径，加入异丙醇(IPA)为自由基清除剂。将配

置的不同pH的溶液经过不同剂量的电子束辐照后，用磁分离

方法分离辐照后的产物，然后用去离子水反复清洗数次，于60

℃真空中干燥12个小时。最后将烘干的产物研磨成粉末，得

到纳米氧化铁材料。本发明制备工艺简单，可在常温下操作，

不加入任何催化剂和化学引发剂，制备周期短；产物粒度可控

及产率高。制备得到的纳米氧化铁纯度高，性能优越，粉末颗

粒细小均匀，形状完整。

<REC>

<申请号>=CN00108469.0

<名称>=陶瓷部件成型方法与设备

<申请（专利权）人>=黄安基

<发明（设计）人>=黄安基

<申请日>=2000.06.08

<地址>=362321福建省南安市梅山镇芙蓉东路108号

<摘要>=陶瓷密封片的成型方法和成型模具,成型方法包

括如下步骤:1.按比例称取各组份,制备原料。2.原料磨细、喷雾

造粒,制成陶瓷粉末。3.将陶瓷粉末置于成型模具中,分步上顶压

成有中心孔和阶梯状结构的坯件。4.将陶瓷坯件烧结制成陶瓷

制品。5.将陶瓷制品的端面磨削成形。上述成型模具包括上冲

头、下冲头、内芯及可活动的外顶杆和内顶杆。采用陶瓷粉末

直接加压成型,工艺简单,适于大批量快速生产,制成的陶瓷密封

片收缩变形小,尺寸精度高,致密性好。

<REC>

<申请号>=CN200510094122.2

<名称>=药物凝胶喷雾制剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京泰恒药物技术有限公司

<发明（设计）人>=张自强

<申请日>=2005.08.30

<地址>=210009江苏省南京市鼓楼区后大树根40号

<摘要>=本发明涉及一种新型医用凝胶制剂，同时还涉及

其制备方法，属于医药技术领域。该药物凝胶喷雾制剂由卡波

普系列和纤维素衍生物中的至少一种、亲水材料、药物、有机

溶剂和电解质中的至少一种以及溶质，经过配制辅料、制备基

质、制备药物凝胶、制备可喷药物凝胶、灌装步骤制成。本发

明的制剂改变了凝胶的状态，解决了普通凝胶剂给药不方便、

难以定量、难于涂布均匀的的缺点，结合喷雾剂的给药具有方

便、快速、易于定量等优点。即一方面，由于可以在皮肤或粘

膜的表面形成便于发挥药物作用的均匀凝胶，所以治疗效果更

为理想；另一方面，与其他方法给药的凝胶剂相比，具有使用

方便、易于定量、能够免于使用时被手指或其他物品感染的优

点。

<REC>

<申请号>=CN00110090.4

<名称>=少林风湿跌打膏巴布剂制作方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨太阳岛制药厂

<发明（设计）人>=梅伟;陈艳平;黄淑艳;朱艳华;刘德

<申请日>=2000.01.27

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区东化工路7号

<摘要>=本发明公开一种少林风湿跌打膏巴布剂制作方

法,采用低温生产,水溶性高分子物质为基质,从而保存了有效物

质的生物活性,对皮肤无任何刺激,由于加入了透皮剂,使药物释

放性和透皮性大大的增强,是外用贴膏的最新剂型。制作方法包

括:调制基质;配药:将生川乌、乌药、生草乌、大黄等二十三味,

除冰片、薄荷脑、水扬酸甲酯外,血竭、乳香、没药、三七、儿

茶粉碎成粗粉,用90%乙醇制成相对密度为1.05的流浸膏,其余

生川乌等十五味,加水煎煮三次,合并煎液,滤过,滤液浓缩至相

对密度为1.25—1.30(80℃)的稠膏。浸膏合并,待冷却后加入冰

片、薄荷脑、水扬酸甲酯,混匀,加入基质中,搅拌均匀,过滤。

<REC>

<申请号>=CN93115234.8

<名称>=镁硅植纤复合轻质空心墙板

<申请（专利权）人>=山东建筑材料工业学院;安徽宿州复合材料研究所

<发明（设计）人>=李国忠;杨德志;于衍真;马德宝;董黎馥

<申请日>=1993.11.24

<地址>=250022山东省济南市七贤镇

<摘要>=镁硅植纤复合轻质空心墙板是由菱苦土、工业废

渣(包括粉煤灰、钢渣、矿渣等含硅量较高的废渣)、玻

璃纤维、植物纤维(包括锯末、麦秆、棉秆、玉米秆、稻

秆、稻壳、豆秸、麻秆等)、氯化镁、添加剂等复合，经常

温、常压制作而成。其产品规格为长2400～

3400mm，宽600～1200mm，厚60～120mm，板中心

采用多孔抽空。该墙板具有质量轻、强度高、阻燃、隔

热、耐水性好、安装施工方便的特点，可用于框架结构

填充墙、活动房屋墙面、屋面等场所。

<REC>

<申请号>=CN03102258.8

<名称>=治疗痛经的贴剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=河北万岁制药集团有限公司

<发明（设计）人>=吴学军;马哲

<申请日>=2003.01.30

<地址>=061000河北省沧州市解放中路70号

<摘要>=本发明涉及一种治疗痛经的贴剂及其制作方法，

属含有中药的医用配置品技术领域。所要解决的技术问题是提

供一种通过透皮给药治疗痛经的皮肤贴剂，从而实现安全、有

效地治疗妇女痛经，并且使用方便，克服现有技术的弊端。技

术方案为，贴剂组成中包括以下组分：当归、川芎、肉桂、丁

香、胡椒蒸馏提取挥发油及水提浓缩液，赤芍、乳香、延胡索

乙醇回流浓缩液，冰片、樟脑中的1种或2种，基质中包括聚

乙烯醇、聚丙烯酸钠、明胶、山梨糖醇、甘油。制作方法包括

提取挥发油、制备水提浓缩液、制取乙醇回流液、配制膏浆、

涂布、冷凝、盖衬膜、切割、包装工序。透皮效果好，可安全、

有效地治疗妇女痛经，携带、使用方便；制作工艺简单，易于

推广。

<REC>

<申请号>=CN200410025153.8

<名称>=一种金属用耐高温节能涂料

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=马刘宝;黄志荣;王学生

<申请日>=2004.06.14

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种金属用耐高温节能涂料。本发

明采用有机硅烷偶联剂表面改性的碳化硅作为涂料基质，采用

纳米级二氧化硅溶胶和氧化铝溶胶和高温粘结剂磷酸二氢铝

等配制了一种新型的金属用耐高温节能涂料。本发明的金属用

耐高温节能涂料，在很高的温度范围内具有相当高的辐射率，

具有良好的热稳定性，是一种良好的金属高温涂料，可用于不

锈钢、耐热钢和普通碳钢的表面，在高温热负荷长期作用下不

会产生氧化分解，其辐射能力不衰减，涂料的使用寿命比常规

的长10～20％。

<REC>

<申请号>=CN95110792.5

<名称>=固态条状水性多彩涂料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=谭文伟

<发明（设计）人>=谭文伟;李艳顺

<申请日>=1995.05.26

<地址>=519170广东省珠海市斗门县乾务镇新河

<摘要>=一种固态条状水性多彩涂料，主要是由纤维素、

聚乙烯醇、白乳胶、钛白粉、滑石粉、立德粉、甘油、乙

二醇、轻质碳酸钙、六偏磷酸钙、消泡剂、防霉剂、涂料

色浆适量以及水组成，通过采用喷头在压力下分别将

色浆喷入搅拌釜中的酸性分散溶液中，并同时进行搅

拌而制得以具有不同颜色的条状分散在水中，采用本

发明的涂料，具有成本低、产品无毒无味、施工方便以

及具有花纹好、品种多、色谱广等优点，同时还具有较

好的防腐性能和阻燃性能，粘接牢度好，易于大批量

生产的优点。

<REC>

<申请号>=CN01129670.4

<名称>=可自然分解的免洗餐具及其制备方法

<申请（专利权）人>=保绿股份有限公司

<发明（设计）人>=陈春辉

<申请日>=2001.06.27

<地址>=台湾省台中县大甲镇文曲路230巷3号

<摘要>=本发明涉及一种可自然分解的免洗餐具及其制

备方法，其是以谷类外皮所制成的粉末状基材、填充剂(碳酸

钙)、以及粘合剂(聚乙烯醇)，依恰当的比例混合均匀，再以水

为媒介调和，致使粉末状基材与填充剂借助粘合剂的键结作用

粘结成一具有可塑性的混合物，再压延成片状的复合材料，经

成型加工所制成的一种具有环保功效，甚至可作肥料/饲料的餐

具。

<REC>

<申请号>=CN200710026215.0

<名称>=一种水处理用营养缓释型生物填料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=程江;孔丝纺;肖立军;文秀芳;皮丕辉;杨卓如;戴松林;海景

<申请日>=2007.01.05

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种水处理用营养缓释型生物填料及其制备方法，该生物填料包括60～100份高分子基材、1～15份营养物质、1～10份缓释控制物质和1～10份分散润滑剂。制备时，先用配方中0.5～3份分散润滑剂将缓释控制物质润湿，并在搅拌机中与营养物质、亲水性物质和微量元素混匀；再用剩余的分散润滑剂将高分子基材润湿，并加入到搅拌机中

与前述混合物一起搅拌均匀，然后将混匀后的混合物移入注塑机的搅拌料斗中，通过填料模具挤出成型。本发明制备的生物填料在表面缓释出微生物挂膜(生长与繁殖)所需的营养物质，具有挂膜快、微生物量多、活性强等特点，特别适合用于含难降解有毒污染物废水的好氧降解处理过程。

<REC>

<申请号>=CN200610065783.7

<名称>=液体包装涂料及其应用

<申请（专利权）人>=冯文印

<发明（设计）人>=冯文印

<申请日>=2006.03.16

<地址>=100075北京市丰台区蒲黄榆二里三号楼二单元1201（1202）

<摘要>=本发明涉及一种液体包装涂料及其应用。为解决

现有涂料不能用于产品包装的问题，其由重量比为51－98％的

酒精与2－49％的聚乙烯醇缩丁醛混溶而成。还添加有占酒精

聚乙烯醇缩丁醛总重量1－10％的淀粉。还添加有占酒精聚乙

烯醇缩丁醛总重量0.1－3％的四溴双酚A。还添加有占酒精聚

乙烯醇缩丁醛总重量1－6％的安息香醚。所述酒精浓度为65

－99％；还添加有占酒精聚乙烯醇缩丁醛总重量0.5－5％的长

余辉荧光粉。其可涂在工农业产品表面；浸涂在生长期的水果

表面，用于保护水果生长。因此，具有方便喷涂，透明性好，

容易清涂，适用范围广，环保材料制成，易于回收再利用，资

源利用率高，更符合环保和节约型社会要求的优点，有利于解

决过度包装问题。

<REC>

<申请号>=CN03121546.7

<名称>=一种颗粒料的运输和露天储存防尘方法

<申请（专利权）人>=王家君

<发明（设计）人>=王家君

<申请日>=2003.04.02

<地址>=101100北京市通州区后南仓12楼361

<摘要>=本发明是一种颗粒料的运输和露天储存防尘方

法，采用总浓度为0.5～12％的粘结剂和保水剂的水溶液的喷

洒运输和露天储存的颗粒料表面层，使表面层的细小颗粒物互

相牢固地粘结在一起形成较大的颗粒、或者与尺度较大的本体

颗粒粘结在一起，并对表层以下起到覆盖和保护作用，减少粉

尘的产生；保水剂可以有效地避免水分的挥发，增加防尘效果。

简捷、方便、经济地解决煤炭运输过程中和露天存放的颗粒料

的粉尘防治问题。

<REC>

<申请号>=CN91103710.1

<名称>=一种保温隔热涂料的制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=刘国新;周美莲

<申请日>=1991.06.08

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本发明依据保温隔热的原理，采用廉价的化学助

剂渗透剂M水溶液，按照特定的比例加入纤蛇纹石

和坡缕石制成浆体作为基料，硅酸纤维或岩棉纤维作

辅助增强料，膨胀珍珠岩、漂珠和硅藻土作填料，羧甲

基纤维素、水玻璃和聚乙烯醇水溶液作粘结剂、膨润

土作悬浮稳定剂，在常温下经过充分搅拌而成为保温

隔热涂料。该涂料具有良好的保温性能、且施工简

便，无粉尘、用量少、降低工程费用。

<REC>

<申请号>=CN99110875.2

<名称>=粉状木材胶粘剂

<申请（专利权）人>=黄树军;董宏

<发明（设计）人>=黄树军;董宏

<申请日>=1999.07.23

<地址>=100053北京市宣武区胜利二巷10号

<摘要>=本发明是采用复合固化剂、甲醛结合剂、无机增

强填料、耐老化改性剂、活性调节剂对脲醛树脂粉进行改性而

获得游离醛低于0.02%,耐水、耐老化性好的一种粉状木材胶粘

剂。

<REC>

<申请号>=CN99815104.1

<名称>=用作已氧化显影液的清除剂的新对苯二酚衍生物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=S·G·杰加纳坦;S·比里

<申请日>=1999.12.16

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=描述了式(I)的新化合物,其中n>1;X为O或者NR<SUB>4</SUB>;L为权利要求1中定义的n－价连接基团;R<SUB>1</SUB>为H、卤素、C<SUB>1</SUB>－C<SUB>25</SUB>的烷基、C<SUB>3</SUB>－C<SUB>25</SUB>的链烯基、未取代或被C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>烷基取代的C<SUB>5</SUB>－C<SUB>8</SUB>环烷基;R<SUB>2</SUB>和R<SUB>3</SUB>各自为C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>烷基、或者一起与它们相连的C原子形成C<SUB>5</SUB>－C<SUB>7</SUB>的碳环,尤其是C<SUB>5</SUB>－C<SUB>7</SUB>的亚环烷基;m为1－20,特别是2－4。分子式(I)所示的化合物在用作彩色摄影材料的Dox－清除剂方面相当有效。

<REC>

<申请号>=CN02115430.9

<名称>=锂离子电池正极材料在毫米波场中的合成与制备新工艺

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=刘韩星;罗积润;赵世玺;欧阳世翕

<申请日>=2002.01.14

<地址>=430070湖北省武汉市珞狮路122号

<摘要>=本发明提供一种锂离子电池正极材料的在毫米

波场中加热合成制备新工艺,其特征是以固相反应生成物要求

的化学配比混料,将配合料置于PTFE球磨罐中、以无水乙醇作

分散剂,用玛瑙球球磨6～12小时,将混合好的料浆干燥后加入

适量的聚乙烯醇粘结剂压成圆片、干燥,在350℃进行排胶,将反

应物置于毫米波场中,升温达到700℃～800℃下保温20～30分

钟,即可制得原常规合成需要几十小时制得的正极材料,大大节

约制备时间,工艺十分简单,且产物的物相纯度高和晶粒发育完

整,粒径均匀。

<REC>

<申请号>=CN97105059.7

<名称>=钠基膨润土纺织浆料的制作工艺

<申请（专利权）人>=赵连福

<发明（设计）人>=赵连福

<申请日>=1997.01.29

<地址>=110121辽宁省沈阳市新城子区省工程地震研究院

<摘要>=一种钠基膨润土纺织浆料的制作工艺是经过制

浆、选矿、离子交换反应,再加入化学、合成浆料制得。它具有

较好的经纱上浆效果,由于这种浆料用钠基膨润土代替了淀粉,

既节省了大量的粮食,同时又降低了纺织浆料成本,创造很高的

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01128285.1

<名称>=氧化钛溶胶－凝胶复合膜包埋酶制备生物传感器的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=陈旭;董绍俊

<申请日>=2001.10.12

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于氧化钛溶胶－凝胶复合膜包埋酶制

备生物传感器的方法。本发明的目的是提供一种氧化钛溶胶－

凝胶复合膜包埋酶制备生物传感器的新方法,即将异丙氧基钛

水解制得的氧化钛溶胶与含酶的聚乙烯醇接枝4－乙烯基吡啶

水溶液混合,混匀后直接滴涂于电极表面,4℃下放置24－48小

时,得到含酶的均匀胶膜且牢固粘附于电极表面,这样制备出的

生物传感器响应快,灵敏度高,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN02115171.7

<名称>=晶界层半导体陶瓷电容器制造方法

<申请（专利权）人>=广东南方宏明电子科技股份有限公司

<发明（设计）人>=章士瀛;王振平;王守士

<申请日>=2002.04.29

<地址>=523077广东省东莞市南城科技工业园

<摘要>=本发明涉及电子元件技术领域,晶界层半导体陶

瓷电容器按下列方法制成:①按照配方范围:0.95～1.05mol的SrCO<SUB>3</SUB>,0.95～1.05mol的TiO<SUB>2</SUB>,0.001～0.01mol的Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>配制瓷料。②球磨成粉状,粒度<1um。③在1150℃～1250℃温度下煅烧。④在上述煅烧后的粉料中添加0.001～0.01mol的MnCO<SUB>3</SUB>及按上述煅烧后的粉料的重量比为0.5～5wt%的助熔剂PbO、Bi<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、B<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、CuO。⑤球磨成粉状,粒度<1um。⑥在球磨后的瓷料中,混合与其重量比为18～23wt%的聚乙烯醇溶液,然后轧膜成型。⑦冲片。⑧排胶。⑨在1210℃～1260℃温度下,在0.05～0.75mol的H<SUB>2</SUB>与0.95～0.25mol的N<SUB>2</SUB>混合流动气体中进行还原烧结4小时,然后将温度降至950℃～1100℃,在普通大气中处理30～60分钟。⑩被银电极。本发明原料成本低,总体工艺简单,低温一次烧成,介电性能参数优良,更重要的是它适宜产业化生产。

<REC>

<申请号>=CN03157556.0

<名称>=多功能隔热防水漆及生产工艺

<申请（专利权）人>=颜振颖

<发明（设计）人>=颜振颖

<申请日>=2003.09.24

<地址>=515300广东省普宁市军埠镇爱立美乳胶制漆厂

<摘要>=本发明是一种用于建筑方面的隔热防水涂料及

生产工艺，特别是一种多功能隔热防水漆及生产工艺。其成分

包括热水、聚乙烯醇、水玻璃(泡化碱)、盐酸、甲醛、丙烯酸

乳液、消泡剂(磷酸三丁酯)、分散剂(磷酸三钠)、增稠剂(聚丙

烯酰胺)、烧碱水、体质颜料。其生产工艺如下：将聚乙烯醇溶

于热水。然后加入水玻璃(泡化碱)、盐酸和甲醛，经低温反应

即为基料，于基料中加入体质颜料及消泡剂(磷酸三丁酯)、分

散剂(磷酸三钠)，经高速搅拌混合，然后再加入增稠剂(聚丙烯

酰胺)均匀调和，在调和料中加入烧碱水，使调和料呈碱性，将

上述呈碱性的调和料，用60－80目的细筛过滤即得到本发明

所述的多功能隔热防水漆。

<REC>

<申请号>=CN200410061192.3

<名称>=一种连铸用中间包干式振动料及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉科技大学

<发明（设计）人>=汪厚植;顾华志;张文杰;吴峰;倪国巨

<申请日>=2004.11.26

<地址>=430081湖北省武汉市青山区建设一路

<摘要>=本发明属不定形耐火材料。其技术方案是：按重量百分含量将90～95％的主要原料和5～10％的辅助原料混合，搅拌均匀后采用胎膜振动成型，在150～400℃烘烤，脱模得到中间包内衬。原料组分及重量百分含量分别为：主要原料是，烧结镁砂0～95％、电熔镁砂0～95％、轻质镁砂0～50％、轻烧镁粉0～10％、镁橄榄石0～50％、轻质镁橄榄石0～50％；辅助原料是，水玻璃为0～10％、三聚磷酸钠为0～1％、六偏磷酸钠为0～1％、糊精为0～1％、聚乙烯醇为0～1％、淀粉为0～1％、膨润土为0～3％、苏州土为0～3％、广西白泥为0～3％。本发明具有施工简便、烘烤时间短、使用寿命长、翻包容易、生产工艺稳定、无味、不会给钢水增碳增氢、抗侵蚀性能好、易于解体等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510049497.7

<名称>=叠层电池负极导电胶

<申请（专利权）人>=嘉善宇河特种纸品有限公司

<发明（设计）人>=律永成

<申请日>=2005.03.29

<地址>=314100浙江省嘉善县经济开发区玉山路39号

<摘要>=本发明涉及公开了一种叠层电池负极导电胶，它

由离子型高分子材料和浆料组成，按重量百分比计，一份浆料

配一到三份离子型高分子材料，离子型高分子材料包括丙烯酸

－乙酸乙烯共聚物、丁烯酸－乙酸乙烯共聚物、聚乙酸乙烯、

丙烯酸—丙烯酰铵共聚物，丁烯酸—丙烯酰铵共聚物，选用其

中的一种到三种，浆料包括交联淀粉、醚化淀粉、交联醚化淀

粉、月桂醇、聚氧乙烯醚、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酰

铵、三氯化、三氯化铟、聚乙烯醇、聚乙二醇、羟甲基纤维素

钠和黄原胶，选用其中的一种到三种。本发明用于叠层电池的

生产中，可提高锌片与浆层纸的粘合质量。

<REC>

<申请号>=CN02146563.0

<名称>=多种墙面粘贴式彩色浮雕及其制作方法

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.10.24

<地址>=300181天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明涉及一种多种墙面粘贴式彩色浮雕及其

制作方法，其特征在于：将铁铝酸盐水泥、聚乙烯醇水溶树脂、

磺化嘧胺水溶树脂、彩色水泥、建筑砂、石英砂、彩色石粒混

配均匀后，推入专用模具，机械加压成型，或手工浇注成型，

出模后产品即成。有彩色的，也有单色的，这种墙面浮雕比石

膏等材料强度高许多倍，可以工业化生产，适合各种室外围墙、

室内墙面的装饰美化，市场前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN95107414.8

<名称>=消毒灭菌合成洗涤制品及其制备方法

<申请（专利权）人>=郭玉琳

<发明（设计）人>=郭玉琳

<申请日>=1995.07.04

<地址>=133300吉林省珲春市河南街吉林省珲春日用化学工业公司

<摘要>=本发明属于一种消毒灭菌合成洗涤制品及其制

备方法，它主要由聚氧乙烯壬基苯酚醚、偏硅酸钠，过

氧碳酸钠，碳酸氢钠，碳酸钠，硫酸钠，聚乙烯醇和消

毒灭菌剂配制而成。它低毒，但消毒灭菌效果显著，

经中国预防医学科学院和吉林省卫生防疫站化验检

测并鉴定，它确是现代家庭、宾馆、医院和饭店等的理

想去污、消毒、灭菌佳品。

<REC>

<申请号>=CN02808810.7

<名称>=丝网花边用的网眼织物与无纺织物的复合织物

<申请（专利权）人>=泰克斯－泰克株式会社

<发明（设计）人>=申栽均

<申请日>=2002.04.24

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=根据本发明的织物是通过下述方法制备的：以10

－50m/min的速度喂入重量约10－30g/m<SUP>2</SUP>且宽约60－80英寸的无纺织物，该无纺织物用聚乙烯醇(PVA)制造的；用旋转辊在无纺织物的一个表面上涂覆粘合剂；以与喂入无纺织物速度同样的速度喂入约30－100g/60英寸x1YD且宽约60－80英寸的网眼织物，靠在无纺织物的涂覆过的表面上，同时向该网眼织物施加张力，以便保持网眼织物的基本形式；用一对加压辊粘合无纺织物和网眼织物；使用含多只辊的干燥设备干燥该被粘合的织物；以及无张力地卷绕所干燥的织物。

<REC>

<申请号>=CN200310110687.6

<名称>=高效能自剥落高温防氧化/脱碳涂层材料

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=贺跃辉;任斌;汤义武;陈立宝;李智;刘峰晓;江垚;林小芹

<申请日>=2003.12.22

<地址>=410083湖南省长沙市

<摘要>=本发明涉及金属热处理工艺用的涂层材料，特别

是防止钢制工件在热处理加热时氧化/脱碳的防护涂层材料，其

特征是：由TiO<SUB>2</SUB>、

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>、SiO<SUB>2</SUB>、玻璃粉、增强型碳

粉和粘结剂组成，其配方按重量百分比为：10－20％玻璃粉，

33－30％石英砂，23－20％硅砂，24－20％

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>，2－10％C；本高效能自剥落高温防氧化/脱碳涂层材料，

广泛适用于各种钢在800－1200℃/4－10小时加热时防氧化/

脱碳，在随后冷却过程中能够自然剥落。经过热处理之后的钢

制工件表面仍然具有原有金属光泽，钢制工件表层仍然保持原

有化学成分；此涂层材料，使用方便，防氧化/脱碳效果优良，

自然剥落能力强，适用性广。

<REC>

<申请号>=CN200410079971.6

<名称>=生态建设用复合材料

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=杨立明;王爱勤;宗莉;张传卫;杨军;李安;康玉茹

<申请日>=2004.09.09

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=本发明公开了一种植物生态建设及农业生产用

多功能复合材料。材料由有机高分子、有机生物活性材料、有

机废弃物、植物生长所需营养元素、缓释及土壤调理材料等复

合而成。材料可通过土拌合或水剂施入土壤，具有供给营养、

缓释和均衡营养成分、改良土壤理化性状、保水抗旱、抑制盐

碱、抵御风蚀水蚀等多重功效，达到改善植物生长环境和提高

植物生存能力的双重作用，特别适合于西部黄土半干旱地区和

高盐碱沙化土壤及其它松散结构土壤区域的植物生态环境建

设和农牧业生产。本材料优点是功能复合优化、无毒害、成本

低、见效快、施用简便，可有效的改良荒漠化土地，为植物生

长创造良好的水土条件，提高生态环境工程建设的质量和效

率。

<REC>

<申请号>=CN95118546.2

<名称>=通过动力学比浊法测量内毒素或(1→3)-β-D-葡聚糖的方法

<申请（专利权）人>=和光纯药工业株式会社

<发明（设计）人>=高冈文;士谷正和;川边惠子;井尻晴久

<申请日>=1995.10.30

<地址>=日本大阪

<摘要>=一种测量含于样品中的内毒素或(1→3)-β-D-

葡聚糖(以后称作β-葡聚糖)的方法，包括将样品在

至少一种选自聚乙二醇，聚乙烯醇，甲基纤维素和羟

丙基纤维素的水溶性聚合物存在下与马蹄蟹的变形

细胞溶胞产物混合，用光照射得到的混合物，测量直

到样品与变形细胞溶胞产物混合后，或样品与变形细

胞溶胞产物混合经过预定时间之后，产生的混合物的

光学变化程度达到一个预定值所需的时间，以该时间

与内毒素或β-葡聚糖的量之间的关系为基础测定含

于样品中的内毒素或β-葡聚糖的含量。

<REC>

<申请号>=CN99115938.1

<名称>=香皂膜

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=杨衍绪;张晏

<申请日>=1999.12.16

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=本发明提供一种方便携带的香皂膜及其生产工

艺,香皂膜以载体薄膜(由水溶性高分子材料制成)和固体洗涤

剂(香皂为主体)两部分组成,再以这种薄膜为载体,其上涂覆一

层含有柔性消毒剂和润肤成分的固体洗涤剂制成。此香皂膜,遇水

经揉搓即分散完全,不留下任何固体污染物,溶于水的高分子材料

会逐步在自然界降解,其外形和普通名片一样,携带方便。

<REC>

<申请号>=CN02157314.X

<名称>=用聚苯泡沫板模制粗面石效果雕塑的制作方法

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明属于景观造型艺术，涉及到一种用聚苯泡

沫板模制粗面石效果雕塑的制作方法。国内的雕塑有很多种类

型，如铸铜材料、不锈钢材料、玻璃钢材料，各种石质材料等

等，也有用水泥做为粘结材料进行雕塑的，但是水泥有一个弱

点就是因为表面的光泽，经过风吹日晒、雨淋，发生细小的碎

裂纹，这就影响了水泥雕塑制品的观赏效果。本发明以往的水

泥雕塑采用软体和硬体模具，如橡胶或玻璃钢等。本发明采用

一种新的材料，即用聚苯泡沫板或聚苯颗粒经过粘结材料配比

制成浇注水泥材料的模具。用此模具制造城市雕塑。

<REC>

<申请号>=CN00803767.1

<名称>=可打印的层压件

<申请（专利权）人>=搜索制图欧洲有限公司

<发明（设计）人>=C·J·库克;H·A·瓦尔登

<申请日>=2000.01.13

<地址>=英国艾塞克斯

<摘要>=本发明涉及具有改进的抗层压件各层的层离和

分离性的可打印的层压件薄膜。在一个实施方案中,本发明涉及

在载体薄膜上的油墨记录层中使用新型吸墨剂材料和新型粘

合剂材料。在本发明的另一个实施方案中,本发明涉及布置在热

记录层和载体薄膜基材之间的粘合剂层。本发明还涉及在油墨

记录层中选择粘合剂和吸墨剂材料的结合物以改进材料的抗

各层的层离或分离的能力的方法。

<REC>

<申请号>=CN91110469.0

<名称>=复印机除臭氧片的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉汉鸿办公机具有限公司

<发明（设计）人>=黄天山;吴积林;欧阳丹;李八家

<申请日>=1991.11.12

<地址>=430031湖北省武汉市汉口中山大道满春路上首汉坊街47号

<摘要>=本发明公开了一种复印机除臭氧片的制备方

法。该方法采用浓硝酸和硝酸锰溶液浸泡多孔物质，

然后将多孔物质烘干粉碎，再将此带有臭氧分解催化

剂的粉末浸入多孔海绵或多孔纤维中而制成复印机

除臭氧片。将其安装在复印机排风口处，能使从复印

机中排出的臭氧完全有效地分解成氧气，并且具有工

艺简单，成本低廉，使用寿命长，无污染的特点，适于

在复印机、誉影机等需要清除臭氧的设备上使用。

<REC>

<申请号>=CN89106585.7

<名称>=矩阵显示器条状电极制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春物理研究所

<发明（设计）人>=周连祥;张奇;金弼

<申请日>=1989.08.16

<地址>=吉林省长春市延安大路1号

<摘要>=本发明属于电子显示技术领域，是一种矩阵显示

器条状电极制备工艺。本发明使用微机控制绘图仪，

以刻刀刻划掩膜胶层代替传统光刻工艺。掩膜层可

分别由漆类、沥青、石蜡配制而成，同时配制一种新的

ITD或SnO<SUB>2</SUB>电极腐蚀液对电极进行腐蚀，完成了条

状电极制备。本发明适用于电致发光，液晶和等离子

体矩阵显示器中ITD，SnO<SUB>2</SUB>条状电极的制备，也适

用于其它种类(如印刷电路板)条状电极的制备。

<REC>

<申请号>=CN200710052209.2

<名称>=免内胎、真空轮胎自补胶及其使用方法

<申请（专利权）人>=刘杰华;

<发明（设计）人>=刘杰华

<申请日>=2007.05.21

<地址>=431608湖北省汉川市马口镇新正街57号华兴摩托车配件经营部

<摘要>=免内胎、真空轮胎自补胶及其使用方法，涉及一种补轮胎的胶及其使用方法。自补胶由聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、1－10目的橡胶颗粒混合物及水配制而成。自补胶的使用方法，将聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、1－10目的橡胶颗粒与水混合加热至胶状，从轮胎撬开处灌入，轮胎按标准气压充气，胶及橡胶颗粒堵住破处，封住所有漏气处。用胎棒将轮胎撬开15－20厘米，将本发明的自补胶从撬开处灌入，胶及不同粒度的橡胶颗粒严实地堵住破处，使用方便、补得牢靠；轮胎转动时，胶及颗粒凡遇到漏气的地方，即将该处封住，轮胎如有新的破处，也能即时补上，达到自补和不漏气的双重效果。本申请人经一年多的试验，证明：采用本发明所补的胎，一年左右可不加气、不补胎。

<REC>

<申请号>=CN200310108396.3

<名称>=Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>磁流体及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=华国飞;刘引烽;陈捷;丁国伟;华家栋

<申请日>=2003.11.04

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种用于靶向抗癌药物的Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>磁流体及其制备方法，属化合物及其制备技术领域。本发明采用原位还原配位转化法，先使Fe<SUP>3+</SUP>与聚乙烯醇发生配位作用，形成高分子－金属配合物，再用还原剂，如草酸，将一部分配位态下的Fe<SUP>3+</SUP>还原为Fe<SUP>2+</SUP>，最后用碱进行转化处理直接得到Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>磁流体。采用本发明方法制备的Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>磁流体是以Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>为磁性材料、聚乙烯醇为包覆层、水为载体的。制备过程无须隔绝氧气，所得Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>粒径极小的Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>磁流体，且Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>的粒径大小可调控，无须外加表面活性剂和后处理工序直接得到磁流体。此外，本磁流体的制备方法还具有原料易得廉价，方法简单易行，易于广泛应用的特点。

<REC>

<申请号>=CN95107205.6

<名称>=一种多肽蛋白质药物微球的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=朱康杰;蒋洪亮

<申请日>=1995.06.09

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路20号

<摘要>=本发明公开了一种多肽蛋白质药物微球的制备

方法，该方法内水相采用甘油水溶液和多肽蛋白质药

物，中油相采用聚乳酸或聚(丙交酯-共-乙交酯)的

二氯甲烷丙酮混合溶液，外水相采用含聚乙烯醇的水

溶液，制备时将内水相置于搅拌容器中以中速搅拌下

乳化于中油相中，再以低速搅拌下乳化于外水相中，

然后蒸发中油相溶剂，微球硬化后，离心分离，洗涤，

真空干燥。本发明可使药物的包埋率提高20～

50％，微球粒径减小，能满足更多的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN02116588.2

<名称>=胶粘剂

<申请（专利权）人>=白以晟

<发明（设计）人>=白以晟

<申请日>=2002.04.12

<地址>=300074天津市南开区复康路复康里10号楼4栋202

<摘要>=本发明是涉及大分子聚合物的一种单组分胶粘

剂,适用于胶合板、层压板、碎木板等木、竹制品的粘接,其特

征是:含有聚乙烯醇(1799)1－10%,硫酸钠0.05%－0.87%。蓖麻

子油与环氧乙烷缩合物(EL－40)0.01－0.56%,丙二醇聚氧丙烯

聚氧乙烯醚(7010)0.05－0.9%,羧甲基纤维素0.005－1.0%,水玻

璃(40Be°)0.5－15%,硼砂0.001－0.5%,氢氧化钠0.1－5%,松

香0.5－5%,水61.17－97.784%。本发明的特点是不含有毒物质,

不造成空气污染,符合环保要求。本发明均采用国内原料配制,

因此,原料充足,成本低廉。本发明其剪切强力大于脲醛树脂,凡

是用脲醛树脂的领域都可考虑(要经实验后)以该发明替代之,

不改变原木材加工工艺,因此,实用性强,应用范围广阔。

<REC>

<申请号>=CN97107529.8

<名称>=无机阻燃装饰板及其生产方法

<申请（专利权）人>=黄礼明

<发明（设计）人>=黄礼明

<申请日>=1997.05.28

<地址>=638582四川省广安县代市镇木市街69号

<摘要>=本发明公开了

一种无机阻燃装饰板及其生

产方法，其特征在于无机装饰

板设计成上、中、底层结构，

上层和底层为无纺织布层，上层与底层间为无机充填料与玻纤

布相间排列的中间层，无机充填料主要由氧化镁、氯化镁、聚

乙烯醇、盐酸、草酸、活性氯化液等组分构成，各层间通过无

机充填料粘接密实成一整体，再经固化、水漂洗而成。本发明

的板材表面平整、光洁度高、韧性大、不易碎裂脱块、装饰效

果好。

<REC>

<申请号>=CN200410065111.7

<名称>=清洁用聚乙烯醇海绵

<申请（专利权）人>=昆勤清洁用品(昆山)有限公司

<发明（设计）人>=王明炜

<申请日>=2004.10.22

<地址>=215311江苏省昆山市经济技术开发区巴城工业区

<摘要>=本发明公开了一种清洁聚乙烯醇海绵，为了解决

目前使用的清洁用品如百洁布存在制造成本高、使用寿命短等

问题。这种清洁用聚乙烯醇海绵，其海棉表面设有凹凸相间的

压花，凹凸相间的压花呈硬质。由于表面设有凹凸相间的压花，

并且压花进行硬质处理，这样即能起到增大表面磨擦作用，具

有很好的清洁效果；且本发明不但解决了传统产品之诟病，也

降低了制造成本，对一般家庭清洁时可兼具吸水及擦拭脏污，

大大方便人们在清洁工作上的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510122227.4

<名称>=仿粗糙表面花岗岩绿地岩石的制作方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心;

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2005.12.07

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=一种仿粗糙表面花岗岩绿地岩石的配方制作方法，其特征在于用聚酯树脂和合成橡胶制作模具，仿粗糙表面花岗石绿地岩石的表面是一种仿石材料，绿地岩石的外壳上喷涂一层石材颗粒砂浆，仿粗糙表面花岗岩石绿地的原型采用天然花岗岩石，可以用雕塑泥制作各种异型石，也可用聚苯泡沫刻制原型石，然后翻制模具。本发明的优点是模具可以一次成型，制品的色彩长久不改变颜色，长久的使用，产品替代了采集天然山石的现象，又可工业化生产，价格是天然石的五分之一。

<REC>

<申请号>=CN200710190413.0

<名称>=丝素蛋白与聚乙烯醇共混抗菌纳米纤维及其制备方法

<申请（专利权）人>=苏州大学;

<发明（设计）人>=戴礼兴;顾卓

<申请日>=2007.11.22

<地址>=215123江苏省苏州市工业园区仁爱路199号

<摘要>=本发明公开了一种纳米纤维及其制备方法，其组分为丝素蛋白、Ag单质粒子和聚乙烯醇；其制备方法是：a.天然蚕丝经脱胶、溶解、提纯、晾干后得到再生丝素蛋白；b.再将丝素蛋白溶于酸液中得到再生丝素酸溶液；c.聚乙烯醇经溶解后得到聚乙烯醇溶液；d.两种溶液共混；e.加入银系无机盐；f.再以银质电极进行静电纺丝，得到共混纳米纤维毡；g.将共混纳米纤维毡在100～150℃的温度条件下热处理2～5分钟，再经紫外光照射处理3～5小时，获得丝素蛋白和聚乙烯醇共混抗菌纳米纤维。该纤维力学性能优于纯丝素纤维，生物相容性好，且具有抗菌性能，适用于生物医用材料，特别是组织工程支架材料。

<REC>

<申请号>=CN01113621.9

<名称>=一种橡胶轮胎防护剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=梁根庆

<发明（设计）人>=梁根庆

<申请日>=2001.05.15

<地址>=230011安徽省合肥市铜陵路198号华业苑3－506转中庆电子

<摘要>=本发明公开了一种橡胶轮胎防护剂及其制备方

法,是将乙二醇、聚乙烯醇、甘油、二醋酸纤维素酯、苯甲酸钠、

硫酸铜、滑石粉、纤维质、水等组分溶解溶化,经过搅拌、加热

等工序配制而成,具有流动性好、自补迅速牢固,适用温度范围

广等优点,适用于充气橡胶轮胎的安全防护,减少或预防车辆因

轮胎故障而发生的事故。

<REC>

<申请号>=CN00115601.2

<名称>=电冰箱高效除味卡的制作方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=杨如增

<申请日>=2000.05.09

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=电冰箱高效除味卡的制作方法,涉及一种用天然

矿物宝石晶体制作电冰箱除味卡的工艺。首先,采用价廉的天然

黑色电气石,沸石和远红外氧化锆粉料,按比例混合,再进行活化,

最后定向沉积于无毒塑料卡片上制成。工艺简单易控制,晶体微

粒易定向,制成的除味卡性能可靠,经久耐用,释放的电荷和远红

外辐射及负离子,对有害异味气体和细菌微生物产生分解、电离

和抑制作用,使用有效期长达三年以上。

<REC>

<申请号>=CN98103975.8

<名称>=用于到达派亚氏淋巴结的口服生物活性剂的制法

<申请（专利权）人>=南方研究所;UAB研究基金会

<发明（设计）人>=托马斯·R·泰斯;杰伊·K·斯泰斯;约翰H·埃尔德里奇;理查德·M·吉利

<申请日>=1988.04.09

<地址>=美国阿拉巴马州

<摘要>=本发明涉及一种制成供动物口服且能够将生物

活性剂释放至所述动物的派亚氏淋巴结的组合物的方法。该方

法包括将活性剂在一种或多种可生物降解和生物相容的聚合

物或共聚物赋形剂中胶囊化以形成微胶囊。这种微胶囊能够不

受影响地通过胃肠道且被派亚氏淋巴结所吸收。

<REC>

<申请号>=CN03144317.6

<名称>=一种草坪塑石的配方及制作方法

<申请（专利权）人>=谢海军

<发明（设计）人>=谢海军

<申请日>=2003.09.24

<地址>=300133天津市红桥区同义庄大街同义一条3号

<摘要>=一种草坪塑石的配方及制作方法，其特征在于用

聚酯树脂和合成橡胶制作模具，草坪塑石的表面是一种仿石材

料，内里是普通混凝土或轻体混凝土，草坪塑石的原型采用天

然石，也可用雕塑泥制作各种异型石，然后翻制模具，本发明

的优点是模具可以一次成型，长久的使用，产品替代了采集自

然石破坏大自然的现象，又可工业化生产，价格是天然石的五

分之一。

<REC>

<申请号>=CN92108586.9

<名称>=卡通颜料浆及其制备方法

<申请（专利权）人>=施振冰;岑逸梅

<发明（设计）人>=施振冰;岑逸梅

<申请日>=1992.09.30

<地址>=201111上海市闵行东川路1289号

<摘要>=本发明涉及一种卡通颜料浆及其制备方法，它是

由合成的新型粘合剂以适当助剂与颜料色母浆配合，

使得到的卡通颜料浆，具有粘结强度高、干燥速度较

快、易流平而不流挂，可长久存放而不霉变。经测试，

本发明的卡通颜料浆在醋酸纤维卡通片或涤纶卡通

片上的物理性理优于国内外同类产品。

<REC>

<申请号>=CN200610125198.1

<名称>=一种温度敏感型的壳聚糖/聚乙烯醇凝胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学;

<发明（设计）人>=杜予民;汤玉峰;王小英

<申请日>=2006.11.30

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种温度敏感型的壳聚糖/聚乙烯醇凝胶及其制备方法。该壳聚糖/聚乙烯醇凝胶为物理共混凝胶，构成凝胶的有效组分包括壳聚糖和聚乙烯醇，凝胶温度根据壳聚糖与聚乙烯醇间配比的不同而不同。其制备方法是将壳聚糖完全溶解在盐酸溶液中后，于冰浴中放置；将碳酸氢钠溶液添加于聚乙烯醇溶液中，同样在冰浴中放置；然后在冰浴及不断搅拌条件下，将碳酸氢钠聚乙烯醇溶液缓慢滴入壳聚糖盐酸溶液，保持溶液无混浊，离心去除气泡后，于凝胶温度放置一段时间制得凝胶。这种温度敏感型凝胶，低温下为液态，人体温度下可形成凝胶，可作为注射植入材料，其制备方法工艺安全、简单有效、符合环保要求，适合于敏感类药物的运载，缓释效果好。

<REC>

<申请号>=CN02112098.6

<名称>=竹林孵笋专用材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=傅立民

<申请日>=2002.06.14

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种竹林孵笋专用材料制备方

法。它是将粉状的有粘接和成膜作用的5～50%的麦粉、玉米

粉、米粉;防水固型交联物:1～10%的水溶性高分子树脂,聚乙烯

醇胶体、在发泡挤出机中混合,加热控制温度120～180℃,融溶,

再加入骨架填充物:10～80%的笼糠粉;1～10%的含硅竹笋专用

农肥;<1%的防腐剂、防虫剂;0.1～2%的发泡剂、混合,挤出膨化,

冷却即成泡状颗粒。本发明的优点是:生产一种一次性使用的孵

笋材料集保温、施肥、防虫于一体的绿色复合材料,达到保温效

果优良,使用操作方便,价格成本低廉,经济收益高,综合性能优

越的农用生产材料。

<REC>

<申请号>=CN95107640.X

<名称>=具有防水、保温墙板配方及其制作方法

<申请（专利权）人>=高满全

<发明（设计）人>=高满全

<申请日>=1995.07.06

<地址>=074000湖北省高碑店市文明路28号

<摘要>=本发明涉及一种内墙板板材料，尤其指凹凸不平

的内墙板、天花板及内墙面装饰线的材料。中间层

A料配方的磷酸三钠、草酸、尿醛胶、防水剂、石膏

粉、玻璃丝、聚苯泡颗粒、氧化镁及浓度为28-30％

氯化镁的重量比为：21∶15∶1∶7-8∶4∶2-4∶1

-3∶70∶60，其中防水剂浓度10-12％的聚乙烯

醇、石蜡、硬脂酸及氢氧化钠的重量比为130-200∶

930∶27∶1。从而，防水和保温性能大大提高。

<REC>

<申请号>=CN03126326.7

<名称>=桐木乳白胶

<申请（专利权）人>=国家林业局泡桐研究开发中心

<发明（设计）人>=常德龙;王群有;陈玉和;胡伟华

<申请日>=2003.08.29

<地址>=450003河南省郑州市纬五路3号

<摘要>=本发明公开了一种桐木乳白胶，它是采用下述原料配方、传统工艺配制而成：原料名称                用量(份重)乙酸乙烯酯              32～45水                      40～49聚乙烯醇                1～4过硫酸铵                0.08～0.16丙烯酸                  0.8～3丙烯酸丁酯              0.8～2.8N－羟甲基聚丙烯酰胺     1～10辛基苯酚聚氧乙烯醚      0.09～0.15(OP－10)钠盐                    0.3～2十二烷基磺酸钠          0.09～0.18邻苯二甲酸二丁酯        2～8利用本发明配方制备的乳白胶克服的桐木在拼过程中会发生化学变色、光致变色、酶变色和微生物变色的缺点；使产品美观，产品质量提高，大大降低了桐木拼板的次品或废品率。

<REC>

<申请号>=CN01113300.7

<名称>=药用硫化锑纳米胶粒的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海原子核研究所

<发明（设计）人>=林英武;尹端沚;汪勇先

<申请日>=2001.07.06

<地址>=201800上海市嘉定区嘉罗路2019号

<摘要>=本发明提供了一种药用硫化锑纳米胶粒的制备

方法。本发明先制备具有一定粒度分布硫化锑纳米晶种，然后

利用CH<SUB>3</SUB>CSNH<SUB>2</SUB>在酸性介质中加热水解产生S<SUP>2－</SUP>，作为硫化锑晶种生长所需S<SUP>2－</SUP>的来源，控制一定的条件，使晶种长大到所需要的粒度，使所获得的产品粒度分布为30～100nm，能满足临床应用要求。本发明制备工艺简单，成本较低，易于工业化实施。

<REC>

<申请号>=CN02153861.1

<名称>=喷涂型农用塑料棚膜消雾防水滴剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=王成忠

<申请日>=2002.12.06

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明喷涂型农用塑料棚膜消雾防水滴剂及其

制备方法。该消雾防水滴剂由A、B组分和稀释水混合制成。

A组分为胶体二氧化硅和水溶性高分子物质的水溶液；B组分

为季铵盐阳离子表面活性剂、成膜助剂和硅烷偶联剂的水溶

液；A、B两组分中的二氧化硅与阳离子表面活性剂的重量比

为(20～30)∶1。消雾防水滴剂中胶体二氧化硅含量为0.2％～

0.4％。将消雾防水滴剂喷雾或浸渍在普通聚烯烃塑料薄膜表

面，使塑料薄膜具有优良的防雾滴性能和消雾减雾性能，有效

期可达6个月，操作使用简便、成本低廉、可以重复喷涂使棚

膜具有长久性防雾滴效果，适用于普通聚烯烃塑料薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200610014949.2

<名称>=一种多功能水基防水涂料生产工艺

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种多功能水基防水涂料生产工艺，称取橡胶乳放入反应釜灌内搅拌均匀，再分别将酪素、氢氧化钠、氨水、乳化剂、硬脂酸、石腊先用适量软水配置成溶液，然后慢慢倒入灌中，继续搅拌30分钟左右，然后依次将氯丁胶乳、促进剂TT、防老剂D、氧化锌、海泡石、石棉粉先用适量软水配置成溶液，然后慢慢倒入灌中，搅拌25分钟左右，进行1小时左右升温搅拌至65度左右，再将温度降到30度左右；将钛白粉、轻钙、苯甲酸钠、聚乙烯醇先用适量软水配置成溶液，然后慢慢倒入灌中继续搅拌30分钟左右，冷却后即可。本发明的优点：具有高柔韧性、防腐、粘接力强、无接缝、无渗漏、无污染，无刺激，耐热耐冻，耐酸碱及耐老化，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN96123503.9

<名称>=氧化锌陶瓷线性电阻及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院等离子体物理研究所

<发明（设计）人>=徐业彬;袁方利;程杰;冯士芬;季幼章

<申请日>=1996.12.31

<地址>=230031安徽省合肥市1126信箱

<摘要>=本发明涉及电阻器及制造方法。本发明方法是以

氧化锌、氧化镁、氧化铝为主成分,添加氧化硅、氧化钛、氧化

钇中的一种、二种或三种,混合振磨、造粒、成型、焙烧温度

1000～1200℃,烧结出的产品电阻率为1欧姆·厘米,耐受能量为680焦耳/厘米<SUP>3</SUP>,电阻温度系数为+1.5×10<SUP>-8</SUP>1/℃,电压非线性系数为1.26。可广泛应用于电力变压器中性点接地电阻,电感储能、稳压、电源、空气等离子体切割机放电电阻等。

<REC>

<申请号>=CN97196050.X

<名称>=薄纸的起皱工艺

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=肯尼思·D·文森;考斯罗·P·莫哈马迪;保罗·T·韦斯曼

<申请日>=1997.05.16

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=一种制备干起皱薄纸幅的方法,它包括至少分两

步施加起皱粘合剂。在至少一个步骤中施加的粘合剂是聚乙烯

醇,而在至少另一个步骤中施加的是一种水溶性、热定型性的阳

离子聚酰胺树脂。该工艺为干起皱提供了高粘结性及可刮性。

<REC>

<申请号>=CN02103030.8

<名称>=一种妇科消炎膜剂的制备方法

<申请（专利权）人>=缪嘉军

<发明（设计）人>=缪嘉军

<申请日>=2002.02.05

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特大学东路16号611室

<摘要>=本发明是一种妇科消炎膜剂的制备方法，本方法

以经过过滤、浓缩的菟丝子提取物和蛇床子提取物及苦参总

碱、硼酸、纯净水加到聚乙烯醇17－88中加水加热溶解。经

过滤后，在无菌条件下上成膜机涂膜、干燥、成型，分割成薄

片，放入指套，膜片铝/塑包装后经钴60灭菌，再经包装即成。

<REC>

<申请号>=CN200510011024.8

<名称>=一种鱼藤酮微胶囊的悬浮液配方

<申请（专利权）人>=云南大学

<发明（设计）人>=袁青梅;郑宝忠;杨红卫;王兴

<申请日>=2005.09.20

<地址>=650091云南省昆明市翠湖北路2号云南大学材料学院

<摘要>=一种鱼藤酮微胶囊的悬浮液配方，属农药制剂技

术领域。该配方的重量百分比为：鱼藤酮：0.03％～1.8％、囊

壁材料：8％～40％、囊心溶剂：15％～20％、乳化剂：0.1％～

0.5％、pH调节剂：0.5％～1％、粘度调节剂：1％～10％、悬

浮剂：4％～15％、防冻剂：1％～5％、其余为水；其中：鱼

藤酮为原药粉末；囊壁材料为尿醛树脂或三聚氰胺甲醛树脂；

囊心溶剂为三氯甲烷、或甲苯、或二甲苯；乳化剂为十二烷基

硫酸钠、或十二烷基苯磺酸钠、或聚乙烯醇；悬浮剂为NaCl；

粘度调节剂为羧甲基纤微素钠、吐温－20、明胶、海藻酸钠、

聚乙烯醇和阿拉伯胶中的一种或多种；防冻剂选用丙三醇、丙

二醇、山梨醇、乙二醇中的任一种。本发明具有密闭性好，抗

环境干扰能力强，稳定性及防虫效果好，持效期长等优点。

<REC>

<申请号>=CN01141661.0

<名称>=水溶性接枝炭黑的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=姚素微;白世河;张卫国;王宏智

<申请日>=2001.10.08

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种水溶性接枝炭黑的制备方

法。该方法采用任何一种市售炭黑,在水中,链长适度且链较易

断裂的水溶性聚合物,在超声波和氧化剂的共同作用下,断裂为

大分子自由基,进而被炭黑表面捕获实现接枝,主要特征是:采用

的聚合物为聚乙二醇、聚乙烯醇、聚氧化乙烯;超声波的频率采

用50－500kHz;采用氧化剂为过硫酸盐、双氧水或臭氧及其水

溶液;反应温度在20－80℃之间。本发明制备的接枝炭黑无需

过滤、干燥、再分散等工艺,可以直接使用,因而工艺简单、成

本低廉、无污染。

<REC>

<申请号>=CN200510009693.1

<名称>=提高膜剂剂型药物的溶解度及药物利用度的方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨老君堂生物科技有限责任公司;袁俊杰

<发明（设计）人>=袁俊杰

<申请日>=2005.02.01

<地址>=150039黑龙江省哈尔滨市香坊区向阳乡长林村

<摘要>=本发明涉及提高膜剂剂型药物的溶解度及药物

利用度的方法，属多用途膜剂剂型药物技术领域，为解决膜剂

剂型药物湿度难以控制、溶解不完全、药释放不充分、疗效低、

易滑脱等问题而设计出提高膜剂剂型药物的溶解度及药物利

用度的方法；所用基料配方及重量配比范围：热融性医药用高

分子材料聚乙二醇3－40％，水溶性医药材料聚乙烯醇或聚乙

烯吡咯烷酮或羟甲基纤维素或海藻酸钠或水溶性淀粉或白芨

胶7－70％，蒸馏水或中药液25－90％；经混合、水浴加热，

制成膜剂剂型药物的复合基质；用该复合基质制成溶解度及药

物利用度均有提高的膜剂剂型药物，本发明具有原料易购、环

保、操作简便、无毒副作用、性能稳定的特点和膜剂剂型药物

释放充分、疗效高的有益效果。

<REC>

<申请号>=CN01142191.6

<名称>=一种制备功能性离子交换纤维的新方法

<申请（专利权）人>=桂林正翰科技开发有限责任公司

<发明（设计）人>=冯长根;曾庆轩;周从章;邓琼;胡秀峰;杨海燕;郑波

<申请日>=2001.09.17

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市高新技术开发区高新开发大厦308室

<摘要>=一种制备功能性离子交换纤维的新方法,该方

法以普通的合成纤维为骨架,通过半碳化、磺化或胺化等一系

列化学反应,将特定的离子基团引入到所述合成纤维中,从而

制得功能性离子交换纤维。利用该方法制得的离子交换纤维

具有比表面积大、交换容量大、交换速度快、再生时间短、

使用寿命长、吸附脱色稳定等优点,可广泛应用于环保、医疗

保健、石油化工、冶金、水处理、化学吸附、资源回收等领

域。

<REC>

<申请号>=CN02130714.8

<名称>=闪光绿砂岩浮雕墙砖的制作方法

<申请（专利权）人>=廉绍周

<发明（设计）人>=廉绍周

<申请日>=2002.09.16

<地址>=300181天津市河东区中山门西里12号楼2门101

<摘要>=建筑装饰材料，一种闪光绿砂岩浮雕墙砖的制作

方法，其特征在于本发明的主体材料是铁铝酸盐和普通水泥制

成绿砂岩浮雕墙砖胚体，然后刷涂上聚酯树脂，强力干喷超硬

绿碳化硅，达到闪闪发光的绿砂岩浮雕墙砖的效果。这是室外

使用，而刷涂环氧树脂再干喷绿碳化硅的为室内使用。因为是

模具浇注成型成本低，可以工业化生产，可广泛用于豪华的墙

体内外装饰砖，也可当做各种花墙砖使用。

<REC>

<申请号>=CN02131282.6

<名称>=具有优良水分散性接枝炭黑的制造方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张继炎;王道宏;任兰正;王日杰;陈吉祥

<申请日>=2002.09.24

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种水分散性聚合物接枝炭黑的

新制备方法。该方法采用工业炉黑、槽黑为原料，通过表面活

化处理后，与水溶性高分子化合物进行接枝反应，从而获得优

良水分散性的接枝炭黑产品，其特征是：表面活化处理采用1，

4－丁二酰二氯、1，6－己二酰二氯、二氯亚砜溶于苯、甲苯、

二甲苯、1，4－二氧六环、丙酮、丁酮的，其浓度为0.01～10mol/l

的溶液为活化剂，并在20～150℃进行活化反应；接枝反应采

用分子量为1000～20000的聚乙二醇、聚丙二醇或聚合度为

100～1000的聚乙烯醇溶于甲苯、二甲苯、1，4－二氧六环、

二甲亚砜的，其浓度为1～100g/l溶液为接枝反应剂，并在20～

150℃进行接枝反应。采用本发明方法制备水溶性接枝炭黑产

品的工艺简单，成本低廉，环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN03124087.9

<名称>=抽油泵多元系氧化锆增韧陶瓷柱塞的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=蔡舒;杨正方;李金有;李秀华;李鸿祥

<申请日>=2003.04.30

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种抽油泵多元系氧化锆增韧陶

瓷柱塞的制备方法，属于工程陶瓷材料的制备技术。所述的柱

塞是在钢芯外配置多元系氧化锆增韧陶瓷套构成。其制备方法

包括陶瓷料浆的配制、喷雾造粒、粉料预处理和成型烧结过程，

其特征在于，以共沉淀法合成的ZrO<SUB>2</SUB>(Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>)粉体为基材，加入氧化铝粉末、聚丙烯酸铵分散剂和聚乙烯醇粘合剂，制成料浆，料浆在一定温度和压力条件下喷雾造粒，造粒粉体经预处理和加湿，填充在钢芯与模具环形间隙中，由等静压成型之后，一次烧结而成。本发明的优点在于其工艺过程简单，所制备的柱塞直径可达83mm，长度达1200mm，柱塞的使用寿命可达4－6个月，使用寿命是现有合金柱塞的3－4倍。

<REC>

<申请号>=CN200710093831.8

<名称>=用薄膜法生产光致色变光学树脂镜片的制造方法

<申请（专利权）人>=上海康耐特光学有限公司;

<发明（设计）人>=费铮翔;贺建友

<申请日>=2007.05.25

<地址>=201200上海市浦东新区川大路555号

<摘要>=本发明为一种用薄膜法生产光致色变光学树脂镜片的制造方法。包括的步骤为：1)制备变色膜：将聚乙烯醇作为基材制成0.35～0.50μm厚的塑料薄膜，染上光致色变材料形成变色膜；2)变色膜经软化、压弯、定型、表面处理、剪切、检验合格后备用；3)定位塑圈的制备：选用乙烯－醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯、聚酰胺中任意一种作为基材，制成用于定位变色膜的定位塑圈；4)将处理好的变色膜置于玻璃模具中，用定位塑圈将变色膜与玻璃模具固定，一起合模定位；5)将光学树脂单体与引发剂混合好后，注入合模后的玻璃模具中，依次经固化聚合、脱模、切边、清洗、检验后成品。本发明采用变色薄膜，使变色效果均匀而且稳定；采用聚乙烯醇塑料做薄膜基材，提高变色的响应速率变色灵敏。

<REC>

<申请号>=CN94113975.1

<名称>=聚氨乙烯掺混树脂的制造方法

<申请（专利权）人>=上海天原化工厂

<发明（设计）人>=李志云

<申请日>=1994.11.04

<地址>=200051上海市天山路500号

<摘要>=本发明涉及悬浮法聚氯乙烯(PVC)掺混树脂的

制造方法，将氯乙烯单体、水溶性分散剂、聚合添加剂

和油溶性引发剂在搅拌下，一次性加入反应釜内进行

悬浮聚合反应。聚合添加剂较佳为无水硫酸钠、三聚

磷酸钠，其用量为单体重量的0.02-1％；油溶性引

发剂较佳为过氧化二碳酸二鲸蜡酯、过氧化二肉豆蔻

酯、过氧化新癸烷酸酯。本发明制得的PVC掺混树

脂具有颗粒分布均匀、增塑剂吸收率低、粒子表观紧

密等优点。该掺混树脂加入PVC糊树脂增塑糊配

料中，可以降低糊料的粘度，改进树脂的涂布工况，降

低PVC制品的成本。

<REC>

<申请号>=CN95112275.4

<名称>=一种增效复合除草悬浮乳剂

<申请（专利权）人>=山东省农药研究所

<发明（设计）人>=于庆利;司金城;邵敬华;庄占兴

<申请日>=1995.12.20

<地址>=250100山东省济南市北园路234号

<摘要>=一种增效复合除草悬浮乳剂，是由莠去津、酰胺

类除草剂和绿麦隆组成的三元复配物，三种有效组分的相对比

例为1∶1-3∶1-4。该制剂是防治玉米、棉花、花生田

中杂草的优良除草剂，具有增效、杀草谱广、增产、降低成本、

生产贮运、使用安全及对下茬作物无药害等优点。

<REC>

<申请号>=CN99105511.X

<名称>=利用植物废渣制造的一次性全降解餐饮具

<申请（专利权）人>=孙明远

<发明（设计）人>=孙明远

<申请日>=1999.04.13

<地址>=154109黑龙江省鹤岗市新华镇火柴厂

<摘要>=利用植物废渣制造的一次性全降解餐饮具,在其

坯体表面上喷涂有防漏涂层,坯体由植物废渣(占重量70—90%)

和胶合剂组成,植物废渣可为粗淀粉、面粉等;防漏涂料由水玻

璃溶液和聚乙烯醇溶液混合而成,本发明餐饮具全部采用植物

为原料,无毒无味,生产及使用中对环境无污染,废弃后可全部彻

底降解,可发挥物质的二次三次经济效益,生产规模大小均宜,适

宜乡镇企业和集团化生产。

<REC>

<申请号>=CN92104523.9

<名称>=爆竹、烟花用引线纱纸的生产方法

<申请（专利权）人>=浙江扬伦造纸厂

<发明（设计）人>=龚永南;何允广;李成炎;姚文贵;张森祥

<申请日>=1992.06.08

<地址>=310011浙江省杭州市莫干山路188号祥符桥

<摘要>=本发明涉及一种用全木浆生产引线纱纸的方

法。将浓度为2～6％的全木浆送入打浆机中打浆，

打浆电流为90～110A，打浆时间为60～90分钟，叩

解度为18～30SR，然后将浓度为0.7～0.9％的浆料

放入匀浆机中匀浆、加入浆料重量2～3％的聚丙烯

酰胺，匀浆时间15分钟，浆液粘度为75～80秒

/20℃，然后将浓度为0.2—0.3％、浆液粘度为70～

75秒/20℃的浆料在侧流式圆网抄纸机上抄纸，抄

出的湿纸在工作压力为1.2～3.2kg/cm<SUP>2</SUP>的烘缸中

烘干、纸面涂布浓度为3～6％的聚乙烯醇、总涂布量

为成纸重量的10～12％。

<REC>

<申请号>=CN02147638.1

<名称>=一种碱性电池隔膜的制造方法

<申请（专利权）人>=刘朋军

<发明（设计）人>=刘朋军

<申请日>=2002.10.11

<地址>=571158海南省海口市龙昆南路99号

<摘要>=本发明涉及一种碱性电池隔膜的制造方法。该方

法用微波炉加热，在尼龙无纺编织布电池隔膜上聚合丙烯酸盐

类树脂，将聚合膜用热水、热碱液超声清洗并且烘干、打孔、

表面喷聚乙烯醇黏合剂并与另一层聚丙烯无纺编织隔膜辊压

复合而成。解决碱性电池因电解质干涸引起的寿命缩短、容量

和动力性能下降问题，同时在网状聚合膜上打孔并与另一层隔

膜复合来避免凝胶层引发的倍率放电性能和电压平台下降。提

供一种使电池性能更优异、制造方法简单、成本低的碱性电池

隔膜的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN200580014149.4

<名称>=层压树脂薄膜和夹层玻璃

<申请（专利权）人>=三菱树脂株式会社

<发明（设计）人>=长谷川麻仁;中西保彦;村上博保

<申请日>=2005.03.02

<地址>=日本东京都

<摘要>=夹层玻璃(14)包括层压树脂薄膜(11)和在该层压

树脂薄膜(11)的两面层压的两块玻璃板(16)。层压树脂薄膜(11)

是层压至少一张聚乙烯醇缩丁醛膜(13)和至少一张氟树脂薄膜

(12)形成的。夹层玻璃(111)是紧密贴合至少两块未强化的玻璃

板(113)和至少一张树脂中间膜(112)形成的。玻璃板(113)中的

至少一块是未强化的硼硅酸玻璃板。

<REC>

<申请号>=CN200310118662.0

<名称>=正型感光性组合物

<申请（专利权）人>=株式会社新克

<发明（设计）人>=佐藤勉

<申请日>=2003.11.27

<地址>=日本千叶县

<摘要>=本发明涉及具有红外波长区域激光感应性的碱

可溶性的正型感光性组合物。其是一种不需要烤版、在作业室

内的湿度为25～60％的条件下涂布可获得必要充分的粘合性、

可以进行保持高灵敏度的不发生残渣的显影、能以锐利的轮廓

切割、抗蚀剂膜非常硬的、提高在显影前的处理中的耐伤性的

正型感光性组合物。其含有具有酚性羟基的碱可溶性有机高分

子物质，吸收图像曝光光源的红外线变换成热的光热变化物

质，和聚乙烯吡咯烷酮/聚醋酸乙烯酯共聚物等粘合改质剂。

<REC>

<申请号>=CN02110643.6

<名称>=一种含壳聚糖蔬菜种子包衣剂

<申请（专利权）人>=华东理工大学;上海市农业科学院园艺研究所

<发明（设计）人>=隋雪燕;金鑫荣;张文清;王氢;周泽琳;李明

<申请日>=2002.01.25

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明公开一种含壳聚糖蔬菜种子包衣剂,其含

有天然活性组分——壳聚糖,分散剂,粘合剂及表面活性剂等成

分。适用于青菜,黄瓜,辣椒,西红柿,甘蓝等蔬菜品种。该蔬菜种

子包衣剂可以促进幼苗苗期生长,同时,防止种传病害、苗期病

害从而提升蔬菜产品品质。

<REC>

<申请号>=CN200610102010.1

<名称>=制备农药水乳剂的专用聚合物载体及其制备方法

<申请（专利权）人>=河北科技大学

<发明（设计）人>=尚青

<申请日>=2006.10.13

<地址>=050018河北省石家庄市裕华东路70号

<摘要>=本发明公开了一种制备农药水乳剂的专用聚合

物载体，其组成用质量百分数表示如下：混合单体15～50％、

乳化剂6～20％、保护胶体0～6％、引发剂0.05～6％、调节

剂0～1％、余量为去离子水。其特征是：包括如下步骤：(1)

引发剂溶解于去离子水中，待用；(2)将所用单体混合后在高速

搅拌下分散于乳化剂水溶液中，形成乳化液；(3)在温度50－

90℃时，滴加乳化液引发剂水溶液进行聚合反应，反应1－16

小时，保温0.5－3小时，脱水降温，出料即得成品。利用本发

明的聚合物载体制备的农药水乳剂，具有高稳定性。利用本发

明的原理，通过选择不同的单体、不同的聚合工艺可以得到不

同结构的聚合物载体，可以用来制备所有适宜制备农药水乳剂

的农药品种。

<REC>

<申请号>=CN95117975.6

<名称>=生物降解的植物纤维包装材料及其制法

<申请（专利权）人>=何顺伦

<发明（设计）人>=何顺伦

<申请日>=1995.11.08

<地址>=100012北京市东城区朝内南小街南竹轩胡同81号龙缘写字楼111室

<摘要>=一种用植物纤维制作一次性包装用品(如快餐

盒)的方法，其特点是植物纤维经粉碎，漂白处理后，

用复合粘合剂粘结，经热压模处理、干燥得成品，不需

用作单独的表面涂膜处理。制得的成品具有抗水、抗

盐、抗酸、抗碱、耐热的特点。

<REC>

<申请号>=CN99809698.9

<名称>=起皱组合物及其应用工艺

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=安东尼·约翰·阿伦

<申请日>=1999.08.12

<地址>=美国特拉华

<摘要>=本发明涉及一种适于作造纸起皱粘合剂的组合

物,其组成包括至少一种水溶性聚合物,例如聚酰胺型胺类－氯

甲代氧丙烷树脂、聚胺－氯甲代氧丙烷树脂、聚乙烯醇等;和至

少一种稳定剂,例如次磷酸、亚磷酸、次焦磷酸等及其盐类。

<REC>

<申请号>=CN00115004.9

<名称>=促进赛隆陶瓷烧结致密化的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=张宝林;庄汉锐;李文兰

<申请日>=2000.03.21

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及在赛隆(sialon)样品表面涂附一层浆

料,促进赛隆陶瓷烧结致密化的方法。浆料由Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>、AlN或Si,及YAM(2Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>·Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>)、YAG(3Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>·5Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>)、Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、SiO<SUB>2</SUB>或C粉末,及PVB(聚乙烯醇缩丁醛),及一种或多种无水的酸(磷酸、硼酸、硅酸、醋酸及草酸)或这些酸的至少含有一个酸根的无机或有机衍生物,加入无水酒精混合而成。涂附浆料的赛隆样品经烧结后其气孔率明显下降。

<REC>

<申请号>=CN02126763.4

<名称>=一种防治箱装片烟仓储害虫的控释磷化氢囊剂及制备工艺

<申请（专利权）人>=金劲松

<发明（设计）人>=金劲松

<申请日>=2002.07.20

<地址>=230052安徽省合肥市美菱大道121号中国科技大学南区7号505室

<摘要>=本发明属于一种防治仓储害虫的农药制剂产品

范畴，涉及一种防治仓储害虫的农药制剂产品的配方及制备方

法，包括：1.可与水反应的磷化物为活性成份，天然高分子材

料或合成高分子材料作为缓释剂，及适量保护剂和润滑剂组成

的，采用熔融法或直压法制成的可缓慢释放磷化氢气体的颗粒

或片剂；2.采用辅料法与机械法相结合制成微孔高分子薄膜，

作为包裹颗粒剂与片剂的囊材，使得活性磷化物与水的反应可

控；3.囊剂的串连或毯式联接组合。以上方法制得的控释磷化

氢囊剂，可延时10－30分钟释放磷化氢气体，磷化氢的释放

速度在72－720小时内可调。该制剂对于储烟害虫，特别是体

积大、包装紧密的箱装片烟中的储烟害虫具有很好的杀灭效果

且使用方便、安全。

<REC>

<申请号>=CN200610015098.3

<名称>=纳米涂料制造及施工方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.01

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种纳米涂料制造及施工方法，称取复合纳米粉于去离子水中，超声分散，加入水溶性高分子聚乙烯醇水溶液，加入成膜剂硅溶胶，超声分散，得A组份；将去离子水消泡剂、润湿剂、分散剂、防冻剂丙二醇、pH调节剂加到搅拌机中，加入金红石钛白粉、煅烧高岭土、重钙、滑石粉砂磨，加入4.0％的轻乙基纤维素水溶液，砂磨，将颜填料浆转入调漆罐中，搅拌，加入苯丙乳液，醇酯－12、增稠剂SN612、消泡剂CF－16，搅拌，得B组份，涂于石棉水泥板上，固化，将A组份喷涂于样板表面，固化。本发明的优点：制造施工简单、纳米材料利用率高、成本低、实用性强。

<REC>

<申请号>=CN95109790.3

<名称>=防治果树树皮溃疡病的多效伤口涂剂

<申请（专利权）人>=河北省农林科学院蚕桑研究所

<发明（设计）人>=高玉军;马宝俊

<申请日>=1995.08.25

<地址>=067000河北省承德市上二道河子

<摘要>=一种以聚醋酸乙烯乳液、杀菌剂、植物外源生理

活性物质等主要原料组成的防治果树树皮溃疡病的伤口涂剂

及其制法和应用。具有防止雨水、病菌侵入伤口、促进伤口愈

合、持久杀灭残留病菌、提高果树抗病力等功效,防治效果十分

明显,治愈率在95%以上,可用于病斑治疗、剪锯口保护、主干

及大枝涂刷、整株喷涂等。该涂剂生产方法简便,且使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200710302060.9

<名称>=瓷器贴花

<申请（专利权）人>=冯文印;官南方

<发明（设计）人>=冯文印;官南方

<申请日>=2007.12.21

<地址>=100075北京市丰台区蒲黄榆二里三号楼四单元1201(或1202)

<摘要>=本发明涉及一种瓷器饰面用花，为解决现有贴花只使用一次就废弃，存在成本高，浪费资源的缺陷。其在于由上至下的层次结构依次是颜料层，硅酸锆层，聚乙烯醇膜层或丙烯酸膜层，塑料板层。颜料层的画面是反的。画面即可作釉上彩，又可作釉下彩使用。因此，具有画面不受破坏，使用方便，成本低，节省纸资源，制成的瓷器画面质量好、成品率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200480026808.1

<名称>=偏光薄膜、偏光板及液晶显示装置

<申请（专利权）人>=日本化药株式会社;宝来技术有限公司

<发明（设计）人>=冈田胜;吉田龙矢;池津都美

<申请日>=2004.09.15

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的偏光薄膜是在聚乙烯醇类树脂薄膜上

使碘吸附、取向而成的，例如，通过对聚乙烯醇类树脂薄膜，

进行利用碘的染色处理、拉伸处理、硼酸处理、进一步在含氯

化物水溶液中浸渍的补色处理进行制造。偏光薄膜在通过染色

处理、拉伸处理、硼酸处理将硼酸含量调整为5～40重量％的

同时，通过补色处理使氯离子含量为200～10000ppm。本发明

的偏光薄膜使其在平行偏光镜上配置时保持非彩色的色调，且

使其在高温高湿条件下及高温条件下的光学特性的耐久性提

高。

<REC>

<申请号>=CN01100557.2

<名称>=一种聚苯乙烯/石墨导电复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=欧玉春;方晓萍;邹军锋

<申请日>=2001.01.19

<地址>=100080北京市海淀区中关村北1街2号

<摘要>=本发明公开了一种聚苯乙烯/石墨导电复合材料,

包括如下组份及其含量(重量份):苯乙烯100,石墨1.0－6.0,引发

剂1.0－2.5,悬浮剂1.0－4.0。本发明还公开了一种聚苯乙烯/

石墨导电复合材料的制备方法。本发明的聚苯乙烯/石墨复合材

料同时具有高电导率和良好力学性能、加工性能。

<REC>

<申请号>=CN98120366.3

<名称>=喷雾干燥法制备锂离子电池活性材料超细粉的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=万春荣;李阳兴;姜长印

<申请日>=1998.10.09

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种喷雾干燥法制备锂离子电池活

性材料超细粉的方法,该制备方法为首先以化学计量比称取所

需产品原料,然后在原料混合物中加入去离子水,再加入增稠剂,

将酿成的溶液喷雾干燥,所得混合粉体,在一定温度下烧结,即得

锂离子电池活性材料超细粉,本发明制备的产品,具有优良的化

学性能,制备方法可直接用于锂离子电池活性材料的大规模工

业化生产。

<REC>

<申请号>=CN97110476.X

<名称>=聚合凝胶生物相容性载体制品的制备工艺

<申请（专利权）人>=刘志强

<发明（设计）人>=刘志强

<申请日>=1997.05.19

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路30号东北农业大学家属宿舍老干部活动室

<摘要>=一种聚合凝胶

生物相容性载体制品的制备

工艺，属生物技术领域。将斜

面菌种经20％土豆汁放大成

液体一级菌，再用20％土豆汁固体培养收集菌种，在100毫升

20％土豆汁内加入海藻酸盐2克，聚合凝胶粉末2克混匀，热溶

灭菌冷却后加入菌体混均加入凝固液中，固化后制成成品。制

备工艺简单，生物性相容载体与活性生物菌或生物物质相容合，

包容后的生物制品具凝胶吸水性、保水性或粘着性和失水着水

的可重复性，制备的产品对人畜无害，对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN89102866.8

<名称>=装饰玻璃加工方法与制品

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃研究院;唐山市陶瓷工业公司花纸厂

<发明（设计）人>=赵玉英;刘汉和;蒋绳和

<申请日>=1989.05.06

<地址>=河北省秦皇岛市桥西

<摘要>=一种贴花玻璃加工方法与制品，采用专用花纸，

花纸与玻璃成型温度相匹配，制品强度高，色泽鲜艳，

层次丰实，装饰效果显著，工艺简单，生产率高，产品

更新快，覆盖面广。

<REC>

<申请号>=CN01125646.X

<名称>=新型牙膏粘合剂－－非离子改性瓜尔胶

<申请（专利权）人>=周兴华

<发明（设计）人>=周兴华

<申请日>=2001.08.17

<地址>=476100河南省商丘市睢阳区北环路西段53号商丘市精细化工有限公司

<摘要>=本发明属于一种日用化工添加剂的生产方法及

配方。本发明主要由多种化学原料经配制、合成、离心分离、

洗涤、中和、干燥、粉碎、过筛、包装制备而成，本发明增稠

能力强，制得的牙膏膏体细腻光亮，口感好，牙膏的分散性、

触变性、稳定性明显改善。广泛适用于牙膏工业，能替代CMC

粘合剂，是一种制备高档复合管牙膏的新型粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN01102115.2

<名称>=氧化物纳米粉体表面处理改性方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=徐明霞;季惠明;王树彬

<申请日>=2001.01.21

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种氧化物纳米粉体表面处理改性方法。该方法是以TiOSO<SUB>4</SUB>、ZrOCl<SUB>2</SUB>、AlCl<SUB>3</SUB>、MgCl<SUB>2</SUB>可溶性无机盐或以1/4的硅酸乙酯和3/4的结晶氯化铝为原料,在其溶液中加入氨水或尿素为沉淀剂,并在反应液中添加辛基酚聚氧乙烯醚或聚乙烯醇或聚丙烯酸高分子型表面活性剂,沉淀产物经水洗、干燥及煅烧,最后得到经过表面处理的氧化物纳米粉体。该纳米粉体具有良好分散性、无团聚,可广泛用于制备高性能结构陶瓷和功能陶瓷。本发明工艺过程简单、制备成本低。

<REC>

<申请号>=CN99113921.6

<名称>=无碳复写纸显色剂

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=古宏晨;沈军;徐云龙;刘玉明;王正青

<申请日>=1999.07.28

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明属于无碳复写纸显色剂技术领域,公开了

一种含金属螯合物的烷基水杨酸酚醛树脂显色剂及其制备方

法。本发明以对位烷基或芳基取代酚、对位烷基或芳基取代水

杨酸、甲醛和多价金属离子为原料合成一种改性的金属水杨酸

酚醛树脂,并在水杨酸的苯环上引入长碳链的烷基。所说的显色

剂性能稳定,显色速度为45～65%,显色色差为63～78,且其制

备工艺亦较简便,易于工业化,能够满足工业生产和人们日常生

活的需要。

<REC>

<申请号>=CN96194427.7

<名称>=抑制非硫化物硅酸盐脉石矿物的方法

<申请（专利权）人>=CYTEC技术有限公司

<发明（设计）人>=S·S·王;D·R·内加拉吉;J·S·李;L·马利奥科

<申请日>=1996.05.07

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明提供了一种抑制非硫化物硅酸盐脉石矿

物的方法,其中抑制剂为聚乙烯醇和丙烯酰胺的接枝聚合物,或

为该聚合物与多糖类的混合物。

<REC>

<申请号>=CN200610023903.7

<名称>=氯霉素分子印迹聚合物微球的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=张大兵;武爱波;史西志;李荣秀

<申请日>=2006.02.16

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种氯霉素分子印迹聚合物微球的制备方法，属

于生物工程技术领域。具体为：模板分子、功能单体和乙二醇

二甲基丙烯酸酯的摩尔比为1∶2～8∶25；稀释剂和乙二醇二

甲基丙烯酸酯的总体积与水的体积比为1∶6～14；将聚乙烯醇

1788溶于水中；将功能单体和模板分子溶解在稀释剂中；将乙

二醇二甲基丙烯酸酯、偶氮二异丁腈和稀释剂混合；将上述三

种溶液混合，反应结束后，将产物在水中搅拌，降温过滤，依

次用双蒸水、甲醇、丙酮洗涤，再通过索氏萃取除去模板分子；

真空干燥，得到氯霉素分子印迹聚合物微球。本发明制得的聚

合物微球可应用于食品中氯霉素检测的前处理，为食品中氯霉

素的检测提供新型生物材料，在实际中具有很大的应用价值。

<REC>

<申请号>=CN02134115.X

<名称>=增塑挤压法制备汽车尾气净化用金属蜂窝载体

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=左孝青;史庆南;钟毅;孙加林;陆建生;刘荣佩;顾昆

<申请日>=2002.11.16

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=本发明涉及一种制备汽车尾气净化用金属蜂窝

载体的方法，该方法通过金属增塑挤压的工艺，控制材料粒度

及配方，采用铁－铬－铝合金、镍－铬高温耐热合金及不锈钢

作原料，配以石蜡、甲基纤维素及聚乙烯醇作添加剂增加金属

的塑性，提高形成多孔蜂窝的能力，控制混均、挤压、烧结的

工艺条件获得满足使用要求的金属载体。该法可低成本一次性

地获得整体型的金属蜂窝，孔隙率高，与催化剂的结合力强，

能实现规模化生产。

<REC>

<申请号>=CN98125287.7

<名称>=一种多功能气雾皮革护理修饰剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=葛东

<发明（设计）人>=葛东

<申请日>=1998.12.17

<地址>=221300江苏省邳州市科委葛孝玲收转

<摘要>=本发明涉及一种多功能气雾皮革护理修饰剂及

其生产方法。特征是由第一组分:石油醚,甜菜碱,吐温－80,香料

第二组分:N,N－亚甲基双丙烯酰胺,聚乙烯醇,丙烯酸丁酯,硝化

棉(含氮11.8～12.3%),邻苯二甲酸二丁酯,甲醛,乙醇(≥80%);第

三组分:二甲基硅油,巴西棕榈蜡,蜂蜡,羊毛脂,松节油,油溶性颜

料;第四组分:三乙醇胺,平平加－O,硬脂酸,石油磺酸钙;四种组

分分别单独混合,各自混合均匀充分后,再混在一起,以使得各种

功能具有叠加的效果。

<REC>

<申请号>=CN200410041098.1

<名称>=光导体用含高分子材料的新型阻挡层

<申请（专利权）人>=苏州恒久光电科技有限公司

<发明（设计）人>=余荣清

<申请日>=2004.07.06

<地址>=215011江苏省苏州市苏州新区火炬路38号

<摘要>=一种光导体用含高分子材料的新型阻挡层，该基

底表面的阻挡层中包含有高分子成膜材料和超细碳材料，高分

子成膜材料可以由聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚乙

烯醇等高分子材料中的一种或几种材料组成，超细碳材料可以

是超细碳纳米微粒、碳纳米管、石墨粉末、碳黑微粒或它们的

处理物和衍生物、聚集体中的一种或几种材料组成，高分子成

膜材料和超细碳材料的重量比一般在40％～99.99％，其中还

可含有无机物粉体材料，其优点是，可使光导体在制造工艺、

图像输出、品质稳定等方面都能得到了较大的改进与提高，制

造成本得到降低，另外还能调节涂层的颜色背景，获得不同视

觉效果。

<REC>

<申请号>=CN00112090.5

<名称>=高强度复合抗渗纤维模塑纸浆

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=2000.02.24

<地址>=214024江苏省无锡市新苏新村56号701

<摘要>=本发明为了降低纸浆原料的成本,在配方中加入

了较多的变性淀粉和无机粉料,采用价廉而可降解的松香乳

胶。但是大量无机粉料的加入会使制品的物理性能变劣和降

低。而本发明在降纸原料成本的基础上,不降低制品的各项物理

指标,而且提高制品硬度、强度和抗渗油水性能,并更易降解和

回收利用。

<REC>

<申请号>=CN93120003.2

<名称>=新型摩擦衬片的制造方法

<申请（专利权）人>=叶家玲;李卫

<发明（设计）人>=叶家玲;李卫

<申请日>=1993.12.11

<地址>=北京市西城区古楼西大街鸭儿胡同15号

<摘要>=一种新型摩擦衬片生产方法，选用热固性树脂增

强材料填充剂、分散剂和致密剂混合后放入模具中，

在温度5℃—50℃，压力600kg/cm<SUP>2</SUP>—2吨/cm<SUP>2</SUP>，

时间为20—30秒下预成型，所得的预成型物在温度

为100—200℃，时间为3—10小时热固化，制得摩擦

材料。本发明新增加了聚乙烯醇和一价的金属盐类，

如：本方法改变了通常的干法工艺不加致密剂的方

法，而选用无机氧化物作致密剂，细度在-200目以

上。采用如上方法及配方生产的摩擦材料，可用于汽

车、轮船、工程机械、飞机等各个方面。

<REC>

<申请号>=CN96191827.6

<名称>=逆向反射标志制品,用于制备该制品的组套件及其制备方法

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=B·D·奥伦斯仃;L·F·纳尔森;T·F·卢克;J·R·茨维克

<申请日>=1996.01.26

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=披露了包括直接热转移至逆向反射片的表层上

的着色剂层的逆向反射标志制品,该表层无需底涂处理和额外

的印刷接受层。还描述了包括逆向反射基片和热物质转移供体

元件的体系或组套件,该供体元件包括载体和粘合在该载体上

的着色剂层,标志制品的着色剂层和供体元件包括粘合剂和着

色剂。还披露了使用该体系或组套件制造标志制品的方法。

<REC>

<申请号>=CN200510016287.8

<名称>=抽油泵用复相氧化物陶瓷泵筒的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=蔡舒;林旭平;陈爱华;李金有;张宝清;杨正方

<申请日>=2005.03.11

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种抽油泵用复相氧化物陶瓷泵

筒的制备方法，属于工程陶瓷材料的制备技术。该方法主要包

括粉末的喷雾造粒、成型和烧结过程，其特征在于，以共沉淀

法制得的高纯氧化铝粉体为基材，加入不同质量百分比的氧化

镁、氧化钛、氧化锆、聚丙烯酸铵分散剂和聚乙烯醇粘合剂，

制成料浆，料浆在一定温度和压力条件下喷雾造粒，造粒粉粒

径为20－60μm，将粉体填充在钢芯与模具环形间隙中，由等

静压成型之后，一次烧结而成。本发明的优点在于其制备工艺

过程简单，烧成温度低，所制备的陶瓷泵筒的直径和长度可以

根据不同规格泵型调整，泵筒的使用寿命大于6个月，是现有

金属泵筒的3－4倍。

<REC>

<申请号>=CN02120382.2

<名称>=一种高通量聚乙烯醇渗透汽化膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=曾一鸣;施艳荞;陈观文

<申请日>=2002.05.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种高通量水优先渗透汽化复合

膜的制备方法，以重量份计，依如下顺序步骤进行：1)铸膜液

的配制：将聚乙烯醇100份、水500～20000份和添加剂300～

2500份，混合搅拌溶解配成铸膜液；2)复合膜的制作：将配制

好的铸膜液过滤以除去杂质，然后静置脱泡；将铸膜液用玻璃

刮刀均匀地刮涂在超滤膜上，待水份蒸发后，得到固态的复合

膜，或将铸膜液平铺在光滑的聚四氟乙烯基板上，干燥固化；

然后将干膜剥下，再附着到微滤或超滤多孔底膜上形成复合

膜；3)采用热交联或化学交联法进行PVA分离层的交联。这种

膜能在保持PVA材质原有分离性能的同时，渗透通量大幅度

增加。

<REC>

<申请号>=CN200410061353.9

<名称>=复合氧化物半导体纳米材料的制备方法

<申请（专利权）人>=贺平;金航

<发明（设计）人>=贺平;金航

<申请日>=2004.12.15

<地址>=430074湖北省武汉市武昌区卓刀泉北路东湖名居3栋2单元402号

<摘要>=复合氧化物半导体纳米材料的制备方法，涉及复

合氧化物半导体纳米材料氧化铟锡，氧化锑锡及氧化铝锌的制

备方法。它是将生成复合金属氧化物的两种金属盐，按所需重

量配比溶入含有同金属离子络合的有机物的有机溶剂中，另取

去离子水溶解高分子保护剂配成水溶液，将反应物滴入水溶液

中，发生水解反应生成两种金属氢氧化物的共沉淀物，将生成

物过滤清洗、烘干、再煅烧，得到5－25nm的复合金属纳米粉。

本发明使用金属的有机络合剂，同金属离子形成络合物，使两

种金属在同一pH值下同时水解，高分子保护剂在反应中阻止

生成物粒子长大，使两种金属的氢氧化物达到分子级的均匀混

合。采用本发明，能批量生产粒度小、导电性好、分散度好的

复合金属氧化物纳米粉。

<REC>

<申请号>=CN99816772.X

<名称>=层间有控制键合的层压玻璃用中间层复合结构和该中间层结构的制造方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=T·R·菲利普斯;G·克拉夫卡;I·克彭本德

<申请日>=1999.06.25

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=一种生产具有改善的分离力的多层合板聚乙烯

醇缩丁醛中间层的方法,由此在张力控制方法中将多个板层结

合,所述方法包括将表面上有水滴的一层PVB板用第二层PVB

板盖上。

<REC>

<申请号>=CN96117750.0

<名称>=洁净室内墙涂料

<申请（专利权）人>=重庆东方化工研究所

<发明（设计）人>=肖惠文

<申请日>=1996.10.16

<地址>=400015重庆市中区中山三路153－1－2号

<摘要>=本发明涉及一种洁净室内墙涂料,其特点是基质

材料A组分和体质材料B组分按配比制作而成。本发明产品的

生产和施工简单,处理的墙面光滑且装饰效果极好并可进行清

洗,墙面可耐各种酸碱和醇类、酮类、酯类、苯类、醚类等有机

溶剂的腐蚀,长期使用墙面不龟裂、不掉粉、易维护。本产品经

检测符合卫生及建筑材料的国家标准,无毒、无放射性,可用于

替代现有的环氧树脂及乳胶漆等内墙涂料,广泛用于医药、电

子、食品等行业所需的10万级、1万级标准洁净室的内墙表面

处理及涂饰。

<REC>

<申请号>=CN85109513

<名称>=复合型强化装饰石材的制造工艺

<申请（专利权）人>=钱平吉

<发明（设计）人>=钱平吉

<申请日>=1985.12.31

<地址>=上海市日勤路9弄24号204室

<摘要>=本发明为建筑装璜材料领域提供了复合型强化

人造装饰石材的制造工艺，本工艺采用了光亮层、

花纹层和强度层三层结构的制备方法，使制品平整

光亮、美观价廉、高强度、低污染。它适于作为建

筑物的装饰用贴面石，特别是当对三层结构的材料

和制法进行适当变换，可制成大而轻、强而韧的不

怕风雨侵蚀的树脂画，为城市建筑和宾馆装饰提供

了新型装饰石材和艺术品，还可制成矿井、隧道等

暗处使用的发光标牌。

<REC>

<申请号>=CN93115669.6

<名称>=植物合成食品包装膜的制造方法及用此方法生产的包装物

<申请（专利权）人>=郑小乐

<发明（设计）人>=郑小乐

<申请日>=1993.12.30

<地址>=421001湖南省衡阳市城北区杨家坪52号

<摘要>=本发明提供了一种植物合成食品包装膜的制造

方法及用此方法生产的包装物，它是将按一定配比的

玉米粉、糯米粉、速效发泡粉和蒸馏水放置在容器中

搅拌，待上述混合料发泡后再加入一定比例的食用明

胶和甘油后搅拌，将搅拌后呈流体状的原料入模后放

进烤箱烘烤一定时间，然后从模中取出加工好的包装

膜放入由石蜡、聚乙烯醇和水组成的溶液中浸泡后即

可。采用本发明技术生产的包装物(如盒、碗、碟、杯)

回收后可加工成牲畜精饲料或农用有机肥料。

<REC>

<申请号>=CN96195551.1

<名称>=带有具有可印刷色粉图象的混合物涂层的一体化标签的商用表格及其制造方法

<申请（专利权）人>=穆尔商用表格有限公司

<发明（设计）人>=斯担利·C·切斯;南希·G·米切尔

<申请日>=1996.06.03

<地址>=美国纽约

<摘要>=一长条转印胶带通过粘胶贴到一纸张的第二面

的一部分上,而使纸张材料完全围住该转印胶带,从而制成其上

有与纸张连成一体(而不是贴在纸张上)的标签的商用表格。最

好在转印胶带贴上后,从纸张第一面与转印胶带长条的重叠区

域内,冲切出一标签,而不切割转印胶带的背衬。在纸张的第一

面的包括该标签的一区域的一部分上涂敷一小于2.0g/m<SUP>2</SUP>的涂层。

该涂层的组成包括干重约为50—90份的粒状二氧化硅和约为10—50份

的聚乙烯醇。在纸张的第一面上的某处印刷标记或条码。可很方便地

撕下标签,转印胶带上的粘胶粘在标签上,而转印胶带的背衬保持原位。

从一卷材上切下的转印胶带的长条粘胶向外地用一真空滚筒进行传送,

直到它紧贴在一移动的卷筒纸上。该卷筒纸最终形成一张张表格或连

续的表格,这些表格可由多层构成。

<REC>

<申请号>=CN200410077399.X

<名称>=高光泽喷绘纸及其涂布浆料

<申请（专利权）人>=陈家文

<发明（设计）人>=夏成林;钟兆圣;李凤仙;陈家文;施东山;陈仰深

<申请日>=2004.12.16

<地址>=515634广东省潮安县东凤镇龙堤路中段

<摘要>=本发明涉及一种高光泽喷绘纸，在原纸层正面和

背面分别形成有固态的正涂层和背涂层，正涂层包括紧贴原纸

层的底膜层和底膜层以上的面膜层，不同的膜层中，颜料、分

散剂、粘合剂、增白剂的种类和/或配比不相同；在面膜层中均

匀分散有由二氧化硅和/或碳酸钙的初级微粒聚集而成的二级

粒子，在二级粒子的表面附着有分散剂膜，而面膜层中的粘合

剂包括PVA和EVA，二级粒子的粒径为300nm～500nm；面

膜层中的分散剂为聚丙烯酸钠、聚苯乙烯－顺丁烯二酸铵、聚

三甲基烯丙基氯化铵三种聚合物电解质。本发明的高光泽喷绘

纸以国内通用纸品作为涂布基材、涂布原料易得、配方简单、

涂层对水性油墨固色性能好、防霉耐水、单位成本较低。

<REC>

<申请号>=CN01120197.5

<名称>=夜间长余辉发光涂料

<申请（专利权）人>=林南

<发明（设计）人>=林南

<申请日>=2001.07.11

<地址>=361000福建省厦门市鹭江道264号901室

<摘要>=本发明是一种夜间长余辉发明涂料，它是由新光

源发光涂料AB(也称发光油墨)，用树脂及高品质的发光颜料配

制而成。配制方法：选用透明度好的中性或弱酸性有机树脂，

如：聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂，聚酯树脂，聚乙烯

醇缩丁醛树脂等。发光颜料可选用B、C、D、E型颜料，可根

据不同的用途选用不同型号的颜料。发光颜料的用量为总量15

－50％(重量比)，根据发光亮度及发光时间来选择发光颜料的

用量。发光颜料不能研磨。最好使用有搪瓷或玻璃内衬的容器，

用高速搅拌的方法来分散颜料。为减少沉淀，可使用高粘度树

脂或使用防沉剂，选用C、D、E型发光颜料，并在使用前搅

拌均匀。不能使用重金属化合物添加剂。简便的方法是用透明

清漆与发光颜料直接混合，搅拌均匀即可使用。

<REC>

<申请号>=CN89105662.9

<名称>=利用垃圾生产建筑材料的方法

<申请（专利权）人>=彭美中

<发明（设计）人>=彭美中

<申请日>=1989.01.27

<地址>=湖南省邵阳市塔北路南村8栋对面

<摘要>=一种利用垃圾生产建筑材料的方法，属于垃圾处

理和利用技术。本发明是将垃圾干燥、粉碎和筛目后

加入粘结材料和水搅拌，再加入元明粉缩合、脱水、致

密成塑料纤维，将塑料纤维塑化、压制和干燥得到所

需建筑材料。用本发明生产的建筑材料，可代塑、代

木、用途广泛，同时产品防水、防火、耐磨、抗压、抗拉、

成本低廉，具有较好的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02157311.5

<名称>=一种大型蘑菇型凉亭的制作方法

<申请（专利权）人>=程希利

<发明（设计）人>=程希利

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300250天津市和平区山东路12号

<摘要>=本发明属于一种大型蘑菇型凉亭的制作方法，材

料主要用树脂、普通水泥、特种水泥、聚苯颗粒等材料，用泥

塑的方法塑成造型美观的蘑菇型凉亭原样，然后翻制模具，使

聚酯树脂和玻璃纤维网形成的玻璃钢材料在模具中形成凉亭，

此蘑菇型凉亭可以置于草坪上，底下只浇注一个50厘米见方

的带脚螺丝的混凝土底座。本发明适合房地产小区、公园、绿

地草坪、广场遮阳等，市场前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN93117478.3

<名称>=一种用于金属基复合材料中的晶须预制块的制作方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=费维栋;耿林;胡津;李超;姚忠凯

<申请日>=1993.09.16

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市工业大学金属材料与工艺系

<摘要>=本发明公开了一种用于金属基复合材料中的预

制块的制作方法，通过水浸及超声波振荡以分散晶须

之间的缠结团，从而保证晶须在预制块中及在随后用

压铸法制备的复合材料中均匀分布。通过向晶须中

加入适量的水溶性有机溶胶来保证预制块的高强

度。在一定的压力下制成一定晶须体积分数的预制

块后，对预制块进行烘干高温处理。

<REC>

<申请号>=CN99106687.1

<名称>=负温度系数热敏粉体的制备方法－室温固相反应

<申请（专利权）人>=中国科学院新疆物理研究所

<发明（设计）人>=王疆英;贾殿增

<申请日>=1999.05.24

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路40号

<摘要>=本发明涉及一种负温度系数热敏粉体的制备方

法－室温固相反应,该方法是将醋酸锰、醋酸镍、醋酸钴、醋酸

镁充分研磨后与草酸混合,然后进行处理、干燥、预分解、

热分解、研磨即得粉料,再加入有机粘合剂、过筛造粒、压

成圆片、烧结、热处理等步骤制成;采用该方法与球磨法、

共沉淀法、溶胶－凝胶法相比,具有反应温度低、反应无需溶

剂、产率高、合成周期短、反应条件易控制、适用范围广等特

点。

<REC>

<申请号>=CN200680032834.4

<名称>=附有光学补偿层的偏光板、使用附有光学补偿层的偏光板的液晶面板、和图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社;东丽株式会社

<发明（设计）人>=中野勇树;辻内直树;中田美惠;首藤俊介;古园井信行;佃明光;森山英树

<申请日>=2006.09.07

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种附有光学补偿层的偏光板、使用这样的附有光学补偿层的偏光板的液晶面板、和图像显示装置，该附有光学补偿层的偏光板有助于薄型化、耐久性较高、色偏移较小、色不均较少、可良好地防止黑显示时的漏光而使对比度提高。本发明的附有光学补偿层的偏光板依次具有偏光板、第一光学补偿层和第二光学补偿层，该偏光板在由聚乙烯醇类树脂形成的偏光件的至少一面上，具有含有丙烯酸树脂的偏光件保护膜，该丙烯酸树脂含有特定的结构单元；该第一光学补偿层具有nx＞ny＝nz的折射率分布，并表现出作为异常光与平常光的光程差的相位差值越靠近短波长侧则越小的波长分散特性，并且其面内相位差Re<SUB>1</SUB>为90～160nm；该第二光学补偿层具有nx＝ny＞nz的折射率分布，其面内相位差Re<SUB>2</SUB>为0～20nm，并且其厚度方向的相位差Rth<SUB>2</SUB>为30～300nm。

<REC>

<申请号>=CN00110089.0

<名称>=麝香壮骨膏巴布剂制作方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨太阳岛制药厂

<发明（设计）人>=梅伟;陈艳平;黄淑艳;朱艳华;刘德

<申请日>=2000.01.27

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区东化工路7号

<摘要>=本发明公开一种麝香壮骨膏巴布剂制作方法,采

用低温生产,水溶性高分子物质为基质,从而保存了有效物质的

生物活性,对皮肤无任何刺激,由于加入了透皮剂,使药物释放性

和透皮性大大的增强,是外用贴膏的最新剂型。制作方法包括:

调制基质,由聚丙烯酸钠,聚乙烯醇,羧甲基纤维素钠,明胶,白陶

土,甘油,蓖麻油,山梨醇水适量配制;配药:药材浸膏,麝香,薄荷脑

等二十三味中药,取豹骨分次加水煎煮至胶尽,合并煎液,滤过,

滤液浓缩成稠膏状,按处方量称取各药,加入基质中,搅拌均匀,

过滤后涂膏盖衬,切片,本发明功能:镇痛,消炎。用于风湿痛,关节

痛、腰痛,神经痛,肌肉酸痛,扭伤,挫伤。

<REC>

<申请号>=CN200680034005.X

<名称>=附有光学补偿层的偏光板、使用附有光学补偿层的偏光板的液晶面板、和图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社;东丽株式会社

<发明（设计）人>=塘口直树;杉野洋一郎;中野勇树;中田美惠;川本育郎;佃明光;森山英树

<申请日>=2006.09.11

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种附有光学补偿层的偏光板、使用这样的附有光学补偿层的偏光板的液晶面板、和图像显示装置，该附有光学补偿层的偏光板有助于薄型化、耐久性较高、色偏移较小、色不均较少、可以良好地防止黑显示时的漏光而使对比度提高。本发明的附有光学补偿层的偏光板依次具有偏光板、第一光学补偿层和第二光学补偿层，该偏光板在由聚乙烯醇类树脂形成的偏光件的至少一面上，具有含有丙烯酸树脂的偏光件保护膜，该丙烯酸树脂含有特定的结构单元；该第一光学补偿层作为λ/2板发挥作用，该偏光件的吸收轴与该第一光学补偿层的滞相轴所成的角度α为+8°～+38°或－8°～－38°，面内相位差Δnd<SUB>1</SUB>为180～300nm；该第二光学补偿层作为λ/4板发挥作用，该偏光件的吸收轴与该第二光学补偿层的滞相轴所成的角度β为+61°～+121°或－31°～+29°，面内相位差Δnd<SUB>2</SUB>为90～180nm。

<REC>

<申请号>=CN02157317.4

<名称>=用树脂材料仿木刻字艺术壁挂

<申请（专利权）人>=廉长江

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300181天津市河东区二号桥红旗巷4条5号楼2栋505

<摘要>=本发明属于一种用树脂材料仿木刻字艺术壁挂，

材料主要用树脂、普通水泥、特种水泥、滑石粉、聚苯颗粒等

材料，用造型美观的现代木刻字艺术壁挂做翻制模具的样板，

然后翻制模具，以上材料混配后倒入模具可快速凝固成型，然

后脱模做表面处理，产品和原作近似，是现代居家装饰很好的

艺术品，市场前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN00124736.0

<名称>=一种纳米级Y型酞菁氧钛的规模化制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=杨联明;张其春;蒋克健;魏先福;王艳乔

<申请日>=2000.09.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种纳米级Y型酞菁氧钛的规模

化制备方法,在无定型沉淀中加入晶型调节剂,避免了晶型转化

不完全及向其他晶型转化的可能性;并采用一步法制备,增加了

材料的比表面,提高了转化效率,杂质易于洗去。材料通过先球

磨后超声的方法,保证了纳米颗粒度。

<REC>

<申请号>=CN97116827.X

<名称>=可控缓释尿素颗粒肥料及其制备方法

<申请（专利权）人>=河北省沧州大化集团有限责任公司

<发明（设计）人>=洪天敏;陈大顺

<申请日>=1997.08.29

<地址>=061000河北省沧州市北环中路66号

<摘要>=可控缓释尿素颗粒肥料,其特征在于该肥料含有

0.5～1.2%(wt)的缓释组合物,所述缓释组合物由30～75%(wt)

氮肥增效剂,10～55%的氮素稳定剂,2.0～3.0%(wt)有机

酸,0.5～3.0%(wt)被膜剂,0.1～0.5%(wt)表面活性剂,3.0～

9.0%(wt)调理剂组成,将该缓释组合物分别置于反应器中加热

反应,然后混配、除渣、过滤,制得饱和缓释液,将热态缓释液雾

化,喷入尿素造粒塔中,缓释液渗进尿素颗粒内部,干固而形成缓

释尿素颗粒肥料。

<REC>

<申请号>=CN200310112091.X

<名称>=一种聚氯乙烯薄膜胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=皮丕辉;文秀芳;程江;黄莹;杨卓如

<申请日>=2003.11.11

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种聚氯乙烯薄膜胶粘剂，该胶粘

剂由增粘树脂、VAE乳液、乳化剂、增塑剂、增稠剂、有机溶

剂及水按一定比例组合而成。本发明还公开了该胶粘剂的制备

方法，其制备方法由以下步骤组成：(1)将增粘树脂与有机溶剂

混合并溶解；(2)将乳化剂和增塑剂加入到第一步所得的增粘树

脂溶液中，搅拌混合均匀；(3)将增稠剂和水混合溶解后，在

1200～4000r/min的搅拌条件下以10～200ml/min的速度加入

到第二步所得混合物中，先形成W/O型乳液，后反相得到O/W

型乳液；(4)将第三步所得混合物加入到VAE乳液中，搅拌混

合均匀，即可得到产品。

<REC>

<申请号>=CN97112554.6

<名称>=可剥离去放射性污染涂膜

<申请（专利权）人>=中国原子能科学研究院

<发明（设计）人>=杨恩波;徐宝兰;刘艳;钱建华;赵秀岩;郑维明

<申请日>=1997.06.24

<地址>=102413北京市275信箱65分箱

<摘要>=本发明涉及一种可剥离去放射性污染涂膜,其成

分为聚醋酸乙烯乳液或其它乳液,聚乙烯醇缩甲醛改性树脂,复

合添加剂三者组成,经科学加工制成涂膜,本材料涂于放射性粘

污的材料表面,可干燥成膜,剥离涂膜可达到去污目的。该膜去

污效率高、强度大、易于剥离,可用于核工业和核电站设施的去

污,也可民用。

<REC>

<申请号>=CN200610052519.X

<名称>=一种制备聚乙烯醇缩丁醛胶片的方法

<申请（专利权）人>=浙江利丰塑胶有限公司;

<发明（设计）人>=安永锋;齐冬明;尹学毅;安传清

<申请日>=2006.07.18

<地址>=317200浙江省天台县福溪街道莪园工业区

<摘要>=一种制备聚乙烯醇缩丁醛胶片的方法，包括下列步骤：(1)将聚乙烯醇缩丁醛树脂与助剂混合制得增塑的聚乙烯醇缩丁醛树脂；(2)将步骤(1)中制得的增塑的聚乙烯醇缩丁醛树脂加入到挤出机中熔化，并进行熔体挤出；挤出的熔体送入挤片模头中，从挤片模头的两片模唇之间挤出聚乙烯醇缩丁醛胶片，此过程中控制模唇间隙为0.65～0.95mm，同时控制模唇表面温度比熔体温度低20～55℃。本发明所述的制备聚乙烯醇缩丁醛胶片的方法很方便地就实现了控制PVB胶片的表面花纹和粗糙度，无须特殊的配料操作，在胶片的挤出过程中自然实现了胶片表面花纹和粗糙度的控制。

<REC>

<申请号>=CN93116667.5

<名称>=稻草板的制备方法

<申请（专利权）人>=北京市双桥稻草板厂

<发明（设计）人>=尹永昌

<申请日>=1993.09.14

<地址>=100024北京市朝阳区双桥农场黑庄户分场

<摘要>=一种稻草(或麦秆)板的制备工艺。它是将稻草

或麦秆切成30—120m/m长，平铺于制板机上，喷

上新型粘合剂。普通型板材的粘合剂主要是甲醛、尿

素、水泥，而防水型板材的粘合剂主要是硅酸钠、石油

沥青、废旧橡胶、塑料和血粉等所组成。制成的板材

符合国家标准的碎木料板要求。适用于内墙、隔断板

和地板、屋面、地下仓库等之用。

<REC>

<申请号>=CN200810036782.9

<名称>=一种用聚乙烯醇纤维制备超吸水纤维的方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=靳向煜;章倩;吴海波;王富军;殷保璞;章悦庭;陈涵;胡炜;汪小颖;屠晓东

<申请日>=2008.04.29

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及了一种用聚乙烯醇纤维制备超吸水纤维的方法，包括：(1)将5～15g水溶性聚乙烯醇纤维放入50～100g含有马来酸酐的有机溶剂中，在温度50～100℃时，经马来酸酐酯化1～5小时；(2)酯化后的纤维再经碱溶液处理，洗涤、干燥。本发明生产工艺简便，设备投资少，制备的超吸水纤维比单一交联的聚乙烯醇纤维有更好的水中膨润性，可吸自身重量150倍以上的无离子水或35倍以上的生理盐水，在空气中存放不易吸潮结块、易于保存。

<REC>

<申请号>=CN98109104.0

<名称>=Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维前驱体纺丝液的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=温月芳;王浩静;王心葵;王太英;宋士玮

<申请日>=1998.05.22

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维前驱体纺丝液的制备方法,是以正硅酸乙酯在醇存在下与聚合结构的铝溶胶有冰醋酸的催化下发生水解聚合反应制得复合加硅铝溶胶为主要特点的纺丝液配制新工艺,所得纺丝液稳定,透明,流动性好,配制工艺简单,操作方便,保证了Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维的物理性能,纺丝液可在较长时间内贮存不变质,更加适宜于工业生产。

<REC>

<申请号>=CN00133393.3

<名称>=一次性可降解制品的制造方法及其制品

<申请（专利权）人>=哈尔滨市哈飞机械工业总厂哈飞粮油机械加工厂

<发明（设计）人>=高锡祥;梁淑琴

<申请日>=2000.11.28

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区会宾路28号

<摘要>=本发明公开了一种一次性可降解制品的制造方

法,该方法包括将秸秆粉碎成60目以上的粉末,且含水量不超过

2%,然后将粉末与掺有防腐剂胶粘剂、润滑剂、增粘剂、填充

剂和适量水混匀置入欲成形的制品的模具内,经液压机加压加

温成形,紫外线消毒包装。本发明还公开了用上述方法制成的制

品。按照本发明的方法制成的制品具有比已有技术的制品更高

的强度。

<REC>

<申请号>=CN200310110042.2

<名称>=抗有机腐蚀的内墙涂料

<申请（专利权）人>=吉林省东洋建筑装饰有限公司

<发明（设计）人>=李海

<申请日>=2003.11.17

<地址>=130000吉林省长春市绿园区西郊路257号

<摘要>=本发明涉及一种抗有机腐蚀的内墙涂料，由基质

材料A组分和体质材料B组分按重量配比制作而成。本发明

可耐各种酸碱和醇类、酮类、酯类、苯类、醚类等有机溶剂的

腐蚀，长期使用墙面不龟裂、不掉粉、易维护。经检测符合卫

生及建筑材料的国家标准，无毒、无放射性，处理的墙面光滑

且装饰效果极好并可进行清洗，可用于替代现有的环氧树脂及

乳胶漆等内墙涂料，广泛用于医药、电子、食品等行业所需的

10万级、1万级标准洁净室的内墙表面处理及涂饰。

<REC>

<申请号>=CN200810158011.7

<名称>=一种建筑胶粘剂

<申请（专利权）人>=王功全

<发明（设计）人>=王功全

<申请日>=2008.10.17

<地址>=271600山东省肥城市湖屯镇兴隆村

<摘要>=本发明公开了一种建筑胶黏剂，它是由以下重量份的配料制作而成的：聚乙

烯醇10份、草酸5份、尿素5份、硼砂1份和水80份。本发明不含甲醛，无臭、

无毒，具有优良的粘结性及良好的施工性能。

<REC>

<申请号>=CN02116457.6

<名称>=用于生物化学需氧量生物传感器的微生物有机－无机杂化材料膜

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=董绍俊;郏建波;王炳全;齐力;唐明宇

<申请日>=2002.04.05

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于用于生物化学需氧量生物传感器的

微生物有机－无机杂化材料膜。选择无机材料正甲氧基硅烷或

正乙氧基硅烷水解制得的溶胶－凝胶与含微生物的聚乙烯醇

接枝4－乙烯基吡啶水溶液混合,混匀后滴涂于载玻片表面,晾

干,得到含微生物均匀的有机－无机杂化材料膜,将该膜置

于氧电极的透氧膜上即制得BOD微生物传感器,这样制备

出的微生物传感器响应时间为3－20分钟,线性范围为1－60mgL<SUP>－1</SUP>;连续工作稳定性保持4周以上。

<REC>

<申请号>=CN200610013606.4

<名称>=神经营养因子缓释微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国医学科学院生物医学工程研究所

<发明（设计）人>=宋存先;谷海刚

<申请日>=2006.04.30

<地址>=300192天津市南开区白堤路236号

<摘要>=本发明公开了神经营养因子缓释微球及其制备

方法，神经营养因子缓释微球是用下述方法制成：(1)将神经营

养因子/白蛋白混合物溶于去离子水中；(2)将天然高分子囊材

或半合成高分子囊材或合成高分子囊材溶于一氯甲烷中；(3)

将步骤(1)制成的溶液加到步骤(2)制成的溶液中，冰浴条件，超

声，制成油包水型乳液；(4)将油包水型乳液加到聚乙烯醇水溶

液中，冰浴条件，搅拌，形成水包油包水型复乳液；(5)常压下，

磁力搅拌，挥发有机溶剂，离心收集固化微球，水洗，干燥，

制成，神经营养因子缓释微球能够维持包载的蛋白类药物在较

长的时期活性不变；能够配制成注射剂，可以准确地进行脑内

注射，能够持续或脉冲式释放有生物活性蛋白。

<REC>

<申请号>=CN03156875.0

<名称>=含有毒死蜱的粉体种衣剂

<申请（专利权）人>=中国农业科学院植物保护研究所

<发明（设计）人>=黄啟良;袁会珠;杨代斌;齐淑华

<申请日>=2003.09.11

<地址>=100094北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院植物保护研究所

<摘要>=本发明涉及一种用来防治玉米、大豆苗期地下害

虫的含有毒死蜱的粉体种衣剂。由重量浓度为1～50％的毒死

蜱、1～50％的杀菌剂、1～20％的表面活性剂、1～20％的粘

结剂与成膜剂、0.1～2％的警戒色和适量填料配制。具有生产、

使用、贮运安全，环境相容性好，节省农药使用量等优点，可

作为目前广泛使用的防治玉米、大豆苗期地下害虫的含有高毒

农药呋喃丹的水基性悬浮种衣剂的有效替代物。

<REC>

<申请号>=CN02138823.7

<名称>=一种大豆蛋白粘胶纤维的制造方法

<申请（专利权）人>=新乡化纤股份有限公司

<发明（设计）人>=张瑞文;王惠平;刘赤乾;邵长金;张德育;岳广学;周忠强;马名惠

<申请日>=2002.07.22

<地址>=453011河南省新乡市北站区锦园路1号

<摘要>=一种大豆蛋白粘胶纤维的制造方法，从豆粕中提

取出大豆蛋白质，按重量比加入一定温度、浓度的氢氧化钠水

溶液得大豆蛋白溶液，其特征在于：大豆蛋白与聚乙烯醇比例

为1∶0.1～0.15，在一定温度的大豆蛋白溶液中加入0.1－1％

引发剂，再按重量比取大豆蛋白在一定温度下搅匀得大豆蛋白

纺丝液，将其按一定比例与传统方法制取的粘胶进行混合，采

用纺前注射纺丝，经含有硫酸、硫酸钠、硫酸锌在温度45～

55℃的凝固浴凝固成形，将纺丝所得丝饼用甲醛、硫酸、硫酸

钠的混合液中进行醛化处理后得大豆蛋白粘胶纤维。本发明提

供的大豆蛋白粘胶纤维其吸湿性、透气性，染色性能优于真丝，

手感柔软，易于加工，且成本低，资源广。

<REC>

<申请号>=CN92105349.5

<名称>=固体感光树脂印刷板材

<申请（专利权）人>=虞家珍

<发明（设计）人>=虞家珍

<申请日>=1992.07.06

<地址>=100084北京市国棉三厂

<摘要>=本发明提供一种经搅拌、过滤、脱泡、静止过夜后

即可涂布在有粘接剂的片基上的新型固体感光印刷

板材，其有效吸收在300—400毫微米，具有稳定性

好、储存时间长、成膜强度大、工艺简单的优点。

<REC>

<申请号>=CN93103250.4

<名称>=聚合物混凝土

<申请（专利权）人>=高秀峰

<发明（设计）人>=高秀峰

<申请日>=1993.03.20

<地址>=710002陕西省西安市五味什字15号

<摘要>=本发明公开了一种新型复合混凝土的配方，它是

要重量比为1份复合乳液加1份粉料、8份骨料和

0.08份水配制而成。复合乳剂是以环氧树脂加入促

进剂、稳定剂、乳化剂、网络剂、溶剂和水配制而成，粉

料是以水泥为基料，并加入固化剂和偶联剂，骨料则

采用常规的砂石或工业矿渣和其它纤维等。和现有

的聚合物混凝土相比，水泥骨料和其它粉料的加入量

大，树脂的相对用量大幅度降低，因而强度高、成本

低，可用于各种耐磨表面和抢修工程。

<REC>

<申请号>=CN95106078.3

<名称>=多功能涂料添加剂

<申请（专利权）人>=王志国

<发明（设计）人>=王志国

<申请日>=1995.06.05

<地址>=100039北京市海淀区采石路12号

<摘要>=经使用该助剂，涂料可在湿墙上施工，而且干后

不起泡、不脱粉。刷在玻璃板上，实干后在常温水中

浸泡24小时不起泡、不脱粉。涂层可用泡沫塑料刷

洗100次以上。将用本助剂处理好的涂料刷在玻璃

板上；放在烘箱中(80-90摄氏度)烘50-60分钟后

取出，放入常温水中，涂层不起泡脱落，经泡沫塑料刷

或毛刷刷洗100次以上，涂层无变化为合格。

<REC>

<申请号>=CN92110769.2

<名称>=二级浮动床离子交换软化水处理工艺及其设备

<申请（专利权）人>=兰州铁道学院;中国科学院兰州分院技术开发中心

<发明（设计）人>=王乃忠;滕兰珍;王三反;王继武

<申请日>=1992.09.13

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁西路22号

<摘要>=本发明涉及一种二级浮动床软化水处理工艺及

设备，采用二级浮床串联运行，逆流串联再生工艺；设

备采用独特的二级浮动床串联系统及盐液再生系统、

清洗水预软化系统；二级浮床的树脂填充率不同，交

换柱体积得到有效利用，其工作交换容量大大提高，

再生比耗降至1.35以下，进水硬度适应性高、出水水

硬度低、水质好、水量大、清洗设备简单方便，适用于

小型软化水处理中推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200410059667.5

<名称>=亲水性多组分混合物压敏胶及其应用

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=董岸杰;李军;张斌;邓联东

<申请日>=2004.06.16

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明涉及一类共混型亲水性多组分混合物压

敏胶及其应用。是高分子量亲水性聚合物与能与其形成氢键的

中等分子量聚合物及低分子量水溶性增塑剂形成的共混物，三

类物质间形成的氢键交联网络及互穿氢键交联网络，使共混物

在适量水存在下具有较好的压敏粘结性能和内聚力，还具有水

凝胶的吸水性和弹性特点。本发明提供的压敏胶可用于透皮给

药体系、离子电渗治疗体系、生物电极、伤口的治疗和皮肤的

保养以及化妆品中，作为皮肤或其它身体表面的粘附材料，同

时起到药物储库和控制药物释放的作用。也可用于其它方面应

用的粘附贴片的制备。

<REC>

<申请号>=CN93118708.7

<名称>=天然型无水洗手防裂剂

<申请（专利权）人>=向心斗

<发明（设计）人>=向心斗

<申请日>=1993.10.15

<地址>=443002湖北省宜昌市沿江大道25号

<摘要>=本发明属洗涤组合物，其主体配方先进，用两种

天然表面活性剂的复配体系代替以合成物为主体的

去污复配组分，使本品安全无毒，具有综合的去污力，

尤其含有富硒脱臭物。在无水洗手去污、消毒、杀菌、

去臭、滋润皮肤的同时，还可防治皮肤皲裂，对手脱

皮、湿疹等手上炎症，也有预防和治疗作用，对职业工

人，尤其是矿山、井下、地质勘探、沙漠作业、机修人员

以及干旱缺水地区的人员更为适用。

<REC>

<申请号>=CN99807214.1

<名称>=用于增强透湿气性结构的低粘度热塑性组合物及其在吸收制品中的应用

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=I·科赞涅;G·帕伦博

<申请日>=1999.06.01

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及热塑性组合物,通过将该组合物涂覆

在基材上制得不透液体、透湿气的层。该热塑性组合物包含较

佳的热塑性聚合物和合适的亲水增塑剂,所述增塑剂还增强由

该热塑性组合物制得的膜或层的透湿气性。由本发明热塑性组

合物制得的层可用于需要透湿气性的多种用途,例如用于吸收

制品中,所述吸收制品例如是尿片、卫生巾、内裤衬垫和失禁用

产品、保护性床罩、防护服等。

<REC>

<申请号>=CN200680026723.2

<名称>=偏光板及图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社;

<发明（设计）人>=杉野洋一郎

<申请日>=2006.07.12

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种偏光板，其于高温或高湿下的环境中的偏光件与偏光件保护薄膜的粘接性极优越，光学特性也优良，可应用习知广用的粘接剂层，且外观缺点少；并提供使用此种偏光板的高质量的图像显示装置。本发明的偏光板是按顺序具有由聚乙烯醇系树脂所形成的偏光件、粘接剂层、金属盐层、偏光件保护薄膜。

<REC>

<申请号>=CN94102067.3

<名称>=渗透汽化透水膜的制备方法及组成

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=吴礼光;朱长乐;刘美娥

<申请日>=1994.03.22

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路20号

<摘要>=本发明公开了一种渗透汽化透水膜的制备方法

及组成。它包括a)制膜液的配制：聚乙烯醇按比例

加入蒸馏水，在恒温条件下搅拌溶解，所得溶液抽滤

除去不溶物。壳聚糖按比例加入蒸馏水，再加入CS

等量的冰醋酸在恒温条件下搅拌溶解，所得溶液抽滤

除去不溶物。将上述两溶液共混，再加入1％的柠檬

酸交联剂，在恒温条件下搅拌，所得制膜液，静止脱

泡；b)刮膜：将经水浸泡过的PSF或PAN平贴于洁

净的玻璃板上，将上述制膜液刮在基膜上；c)溶剂蒸

发，湿膜在红外灯照射下蒸发。本发明工艺简单，操

作方便，材料PVA、CS价格低廉，膜的均匀性和重复

性好，分离性能好。

<REC>

<申请号>=CN95117010.4

<名称>=快速去污巾

<申请（专利权）人>=陈远志

<发明（设计）人>=陈远志

<申请日>=1995.10.13

<地址>=100081北京市西直门外大柳树路2号万脑公司

<摘要>=一种由毛巾、处理剂和整理剂构成的快速去污

巾。处理剂的配制方法是在反应釜中加入水、洗衣粉、肥皂，

加热一小时，温度保持在95℃～100℃之间，取出晾干。整理剂

的配制方法是在反应釜中依次加入水、聚丙烯酰胺、甘油、磷

酸三钠、氢氧化钠和氯化镁，加热到60℃～70℃之间，保温半

小时后取出晾干。本发明去油污速度快、使用寿命长、成本低、

使用方便。

<REC>

<申请号>=CN94101725.7

<名称>=高强瓷化涂料

<申请（专利权）人>=周立平;郭德明

<发明（设计）人>=周立平;郭德明

<申请日>=1994.02.03

<地址>=411100湖南省湘潭市古梁巷47号

<摘要>=一种适抹于刮建筑物内、外墙面的高强瓷化涂料

及其制造方法，其特征在于：在涂料的基料中，除方解

石粉，滑石粉外，加入灰钙粉，莹石粉；在胶水中，加入

硅氧油，硅氧树脂及添加剂A；在涂料中还加入添加

剂B、调色剂。高强瓷化涂料硬度、强度高，耐洗性

好，表面亮度、白度高、干硬快，耐紫外线性好，且成本

较低。

<REC>

<申请号>=CN00124444.2

<名称>=水性乳胶漆涂料复合助剂

<申请（专利权）人>=马万龙

<发明（设计）人>=马万龙

<申请日>=2000.09.06

<地址>=100080北京市海淀区圆明园东路树村前河沿甲18号

<摘要>=本发明公开了一种水性乳胶漆涂料复合助剂及

其制备的水性乳胶漆,其特征是在水中溶解流平剂和防沉淀剂,

加热并加入聚乙烯醇树脂,升温反应,降温后加入由氯丁烯溶液

和三乙醇胺反应得到的增强剂,搅拌反应后加硅酸钠,再加入防

腐剂、消泡剂和分散剂,反应至所需粘度,得到的复合助剂,可以

按照配方直接加入树脂、颜料和填料,经高速分散机分散或砂磨

机研磨至所须的细度,即得到乳胶漆,无须另外加入其他任何助

剂。

<REC>

<申请号>=CN200310109644.6

<名称>=霍霍巴组培快速繁殖方法

<申请（专利权）人>=中国科学院遗传与发育生物学研究所

<发明（设计）人>=王玉珍;罗景兰;徐进

<申请日>=2003.11.06

<地址>=050021河北省石家庄市槐中路286号

<摘要>=本发明提供一种霍霍巴组培快速繁殖方法，进行

工厂化生产以满足市场需求。霍霍巴的组培步骤包括：A.茎尖

消毒,B.启动培养,C.增殖培养,D.生根培养。采用植物组织培养

的方法繁殖霍霍巴，不仅可以节约大量外汇，而且不受外界条

件的影响，四季皆可进行，节约育苗占地，降低生产成本，并

且保存了母体的全部优良性状，遗传性状稳定。这种方法可在

短期内形成大量优良试管苗，进行规模化、工厂化生产。

<REC>

<申请号>=CN96122196.8

<名称>=掺杂态聚苯胺水溶液和水系分散液的制备

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=耿延候;王献红;李季;景遐斌;王佛松

<申请日>=1996.12.25

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于掺杂态聚苯胺水溶液和水系分散液

的制备方法。本发明以水为溶剂或分散介质,采用带有亲水官能

团的质子酸作掺杂剂,制备了聚苯胺的水溶液或水系分散液。通

过和水溶性聚合物或齐聚物共混,可制备固含量介于1～

70g/100ml的溶液或溶胶。本方法操作简单,可制备无毒、无公害、涂层电导率介于10<SUP>-9</SUP>～10<SUP>0</SUP>S/cm的水系导电涂料,可广泛用于抗静电、电磁屏蔽及防腐蚀等领域。

<REC>

<申请号>=CN200510041974.5

<名称>=高性能化学构网改性乳化沥青桥面粘结防水材料

<申请（专利权）人>=栗培龙

<发明（设计）人>=栗培龙

<申请日>=2005.04.19

<地址>=710064陕西省西安市南二环长安大学校本部704号

<摘要>=本发明是高速公路和桥面专用粘结防水材料，特别是一种高性能化学构网改性乳化沥青桥面粘结防水材料。它以兰炼AH－90#石油沥青和水为主要原料，油水比例为1.2－1.8，以阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(1631)、十八烷基三甲基氯化铵(1831)、椰子油丙烯二胺等与非离子表面活性剂OP以4∶5∶4∶3复配使用，用量为用水总量的0.5－1.5％左右；选用苯乙烯－丁二烯－苯乙烯嵌段共聚物(SBS)和丁苯橡胶(SBR)(SBS∶SBR＝3.5∶1.5)胶乳为化学改性母体，用量为沥青的6.0－9.0％。选用优强氧化催化作用的物质，用环氧树脂乳液(沥青量的2.0－5.0％)作为添加剂，以增大粘结力。它具有优良的耐高低温性能，而且粘结力大，高效环保。

<REC>

<申请号>=CN200510056772.8

<名称>=一种新型溴氯消毒缓释组合物及制备方法

<申请（专利权）人>=高旭

<发明（设计）人>=高旭

<申请日>=2005.03.25

<地址>=100016北京市朝阳区将府家园北里101号楼1单元501信箱

<摘要>=本发明提供一种新型溴氯消毒缓释组合物及制

备方法，它是以二溴海因、溴氯海因等为主要药物，辅以高分

子材料、成型剂通过制剂工艺制备而成，具有良好的控制释放

杀菌因子的能力、长期的稳定性、高效广谱的消毒能力、安全

和环保性能高的特点，片剂的成型制备过程克服了以往的难

点，具有合适的强度和外观，可以应用于水处理工厂、游泳池、

医院污水处理、鱼塘养殖和公共场所和卫生间、消毒和除藻处

理，是一种安全的高效绿色环保缓释消毒剂。

<REC>

<申请号>=CN96197768.X

<名称>=用胶粘剂连接的多层纸制品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=查尔斯·W·尼尔;乔治·V·韦格勒;蒂莫西·J·洛伦茨

<申请日>=1996.08.30

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明公开了一种利用胶粘剂将各层连接在一

起的多层纸制品。它些层的一层或两层具有向其它层突出并接

触该层的压花。这些层用胶粘剂连接在一起,优选是在这些压花

处粘接。胶粘剂选自一种组合物,该组合物可有利地提供落在特

别理想的范围内的最小湿层合强度和干层合强度。

<REC>

<申请号>=CN94118843.4

<名称>=束致变蚀技术

<申请（专利权）人>=中国科学院微电子中心

<发明（设计）人>=韩阶平;王守武;王培大;杜甲丽;李秀琼;陈梦真;刘辉;徐卫东

<申请日>=1994.12.09

<地址>=北京市东黄城根北街16号中科院微电子中心物理楼

<摘要>=本发明涉及半导体芯片二氧化硅表面束致变蚀

技术。本发明包括使用一种或两种粒子束诸如离子

束、电子束和等离子束对二氧化硅表面进行选择轰

击，使二氧化硅表面的腐蚀特性发生明显变化；在该

选择轰击的二氧化硅表面上涂一层催化剂混合物层；

在一定温度下经过用氮鼓泡的氟化氢溶液的混合气

体中腐蚀。可使选择轰击二氧化硅表面的二个区的

腐蚀速率比达到1∶100，刻蚀分辨率为亚微米级，正

负图形可变并且清晰完整，可靠性高。

<REC>

<申请号>=CN98125653.8

<名称>=反渗透膜内界面醇－水体系改性方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=曹艳霞;郑国栋;徐纪平

<申请日>=1998.12.24

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于反渗透复合膜内界面醇－水体系改

性方法;该方法由制备多孔支撑层、内界面醇－水体系处理、形

成超薄功能层三个步骤制备反渗透复合膜,通过用醇－水体系

处理多孔支撑层和超薄功能层间的内界面以提高反渗透膜的

性能;制得的复合膜截盐率94.5%～99.5%,产水率0.50m<SUP>3</SUP>/m<SUP>2</SUP>·d～0.85m<SUP>3</SUP>/m<SUP>2</SUP>·d;截盐率相对提高率达17%。产水率相对提高率达70%以上;本发明反应条件温和易控,操作简单安全,试剂价廉易得。

<REC>

<申请号>=CN03128306.3

<名称>=桥面防水粘结剂及制备方法

<申请（专利权）人>=武汉路祥工贸有限公司

<发明（设计）人>=刘国清

<申请日>=2003.07.10

<地址>=430021湖北省武汉市江汉区姑嫂树路99号

<摘要>=桥面防水粘结剂及制备方法，涉及一种用桥面防

水的粘结剂及制备方法。制剂由沥青与溶剂或乳化剂、改性剂、

溶剂或有机稳定剂组合而成，溶剂为汽油，乳化剂为离子型表

面活性剂，改性剂包括SBS(热塑性橡胶)、GS(SBR粉末)、废

旧EPS或VAE(乙烯－聚醋酸乙烯共聚物)、SBR(丁苯橡胶)、

CR(氯丁橡胶)、PVc(聚醋酸乙烯)高分子聚合物乳液，有机稳

定剂为聚乙烯醇。制备方法是将改性剂与沥青、溶剂混合搅拌

或沥青、乳化剂、有机稳定剂混合搅拌而成。本桥面防水粘结

剂常温下呈液态对水泥砼的粘附力＞1MPa；层间抗剪强度＞

1.4MPa，软化点＞80℃，弹性回复率＞80％，防水性能0.3MPa

压力下30min不透水，可适应任何温度、环境下使用。本剂在

黄石长江公路大桥等处使用，效果好。

<REC>

<申请号>=CN94115087.9

<名称>=一种固定化活细胞或酶的制备方法

<申请（专利权）人>=北京市食品酿造研究所;北京市酿造六厂

<发明（设计）人>=邱怀广;施柔远

<申请日>=1994.08.26

<地址>=100050北京市宣武区禄长街头条4号

<摘要>=一种固定化活细胞或酶的制备方法，它以聚乙烯

醇为载体，首先将聚乙烯醇溶液与活细胞悬浮液混

合，以无菌淀粉为隔离成型剂成型，再经低温冷冻定

型、解冻、漂洗后加工成颗粒状产物。本发明提供的

方法简便、可大批量生产。适用于所有微生物的固定

化，造价低，产物无论在中性介质酸性介质或高浓度

无机盐介质中，强度都很高，使用寿命4800小时以

上，实际上可使用1至数年，可广泛应用于食品发酵

工业和医药工业，改进传统发酵工艺。

<REC>

<申请号>=CN03104537.5

<名称>=打印用织布的制造方法与织布及织布连续加工的加工装置

<申请（专利权）人>=（株）提沿基高丽亚

<发明（设计）人>=金锡烈;具顺熙

<申请日>=2003.02.17

<地址>=韩国大邱广域市

<摘要>=本发明系关于一种织布的制造方法及织布与其

加工装置，该织布可由彩色喷墨打印机或自动网印机(纤维印染

机)等机械直接印刷。本发明的装置通过下列工序制造织布：将

未经前处理(退浆，精练(glossing))的上浆制织原布料或经过前

处理(退浆，精练(glossing))的脱浆制织原布料投入第一药剂的

前处理工序、为了提高原布料的发色度而涂层第二药剂的干燥

工序、以及裁剪原布料的各工序。利用本发明制造出来的织布

可以在所输出的图样设计上获得优异的坚牢度，还可以尽量减

少所输出的图样设计的扩染现象，更能获得优秀的发色及防水

效果。

<REC>

<申请号>=CN98104776.9

<名称>=吸附树脂法从甜菊糖中富集、分离菜鲍迪甙A

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=何炳林;陈天红;张杨;史作清

<申请日>=1998.02.18

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=甜菊糖是从甜叶菊叶子中提取出来的一种天然

甜味剂,它主要由8种已知糖甙组成,其中A甙的甜度最高,大于

蔗糖的300倍,而且味质也最好。利用树脂吸附的弱选择性特点

分离甜菊糖A甙的研究目前尚未见国内外有关文献和专利报

导。本发明设计合成了系列具有高选择性大孔吸附树脂,首次尝

试了利用大孔吸附树脂选择性吸附的作用分离高A甙含量的

甜菊糖产品,再经重结晶可得到纯度大于90%的A甙产品。

<REC>

<申请号>=CN99109601.0

<名称>=多重降解的组合物母粒

<申请（专利权）人>=北京清大亚太科技研究中心

<发明（设计）人>=钱晓辉;郑经涛;帕特·斯塔尔;鄢必让

<申请日>=1999.06.30

<地址>=100081北京市海淀区学院南路68号吉安大厦203室

<摘要>=一种多重降解的组合物母粒,它是将油酸铁、过氧

化二苯甲酰、乙酰丙酮化钴、硬脂酸铁、聚乙烯醇、玉米醇溶

蛋白、碳酸钙和叶蜡石粉、亚磷酸三苯酯、先导树脂(如聚乙

烯)、增塑剂(如甘油)、超低密度聚乙烯和水混合造粒而成的。

将此母粒加入到聚乙烯、聚丙烯等合成树脂中,制成相应的具有

优异的机械性能和降解性能的制品,是最新一代的降解组合物

母粒。

<REC>

<申请号>=CN02130474.2

<名称>=一种用于丙烷氧化制丙烯醛膜反应器的制法和应用

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=杨维慎;朱百春;李洪波;佟建华;刘杰

<申请日>=2002.08.21

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种用于丙烷部分氧化制丙烯醛的膜反应器，采

用混合溶胶及AgBiVMoO络合粉体的方法制备，于

AgBiVMoO在α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>膜管表面形成一薄层均匀连续的膜，膜管上的催化剂的负载量达到50－100mg，厚度大约为6－7um，具有白钨矿结构。该膜反应器在丙烷氧化制丙烯醛反应中应用时，一方面使反应气体丙烷在膜反应器中通过时都要与催化剂层接触，被活化发生反应，提高丙烷的转化率；另一方面，生成的丙烯醛能迅速离开催化剂层，避免深度氧化，提高丙烯醛的选择性。

<REC>

<申请号>=CN200410026876.X

<名称>=一种水溶性丙烯酸酯印花台板胶及其制备方法与应用

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=皮丕辉;李璐;文秀芳;程江;杨卓如

<申请日>=2004.04.16

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种水溶性丙烯酸酯印花台板胶，

本发明还公开该胶粘剂的制备方法及其作为织物印花台板胶

的应用。本发明的胶粘剂用水作主要溶剂，无刺激性的甲醇，

安全环保；本发明的胶粘剂水溶性好，用户可以根据实际需要，

用任何比例的水调整粘度；本发明的胶粘剂用作毛巾印花时，

对毛巾的粘着力强，毛巾在上面不易滑动及脱离，使得印花套

色准确，花纹线条清晰，而且在剥离毛巾时无残留物，台板易

清洗，使用非常方便。

<REC>

<申请号>=CN200410010886.4

<名称>=金属纳米粒子在高分子纳米纤维中有序排列的电纺丝法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=王策;李振宇;杨清彪

<申请日>=2004.05.31

<地址>=130023吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明涉及一种通过使用电纺丝法将金属纳米

粒子有序的排列到高分子纳米纤维中的方法。它是以可溶性金

属盐、高分子材料、还原剂、表面活性剂、溶剂为原料，采用

原位复合法，在高分子溶液中用还原剂还原金属盐使之成为金

属纳米粒子，然后调节溶液的浓度，进行电纺丝。在喷射的过

程中，由于电场诱导作用使金属纳米粒子有序的排列在高分子

纳米纤维中，同时高分子在金属纳米粒子外层形成保护层可防

止金属纳米粒子被还原。最后得到金属粒径600～800nm，纤

维直径50nm～200nm金属纳米粒子在聚乙烯醇等高分子材料

纳米纤维中有序排列的复合纳米纤维，金属粒子在高分子纳米

纤维中的相互间距为6.0μm～7.0μm左右。

<REC>

<申请号>=CN93109568.9

<名称>=储存稳定的固体碘前体杀菌组合物

<申请（专利权）人>=埃培托普公司

<发明（设计）人>=杰克H·费尔曼

<申请日>=1993.08.02

<地址>=美国俄勒冈州

<摘要>=一种储存稳定的固体碘前体杀菌组合物，包括以

干粉形式混合的固体碘氧基化合物，碘氧基化合物的

固体还原剂以及固体干燥剂，固体干燥剂的用量足以

吸收组合物在储存期间的环境中存在的水份和/或

反应伴生的水份。本发明的组合物在无限长的期限

内是储存稳定的，加入水时，碘氧化物被还原成新生

态的碘，具有众所周知的杀菌功能。

<REC>

<申请号>=CN200510014933.7

<名称>=一种装饰用仿石制洗手钵的制作方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2005.08.31

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=一种装饰用仿石制洗手钵的制作方法，制作工艺

简单，原料易得，价格便宜，适宜各种造型、各种朝代的洗手

钵的工业化生产。使用本方法制作的洗手钵造型古朴、仿石效

果逼真、细微处纹路可见；本发明可用于室内外各种题材的城

市、园林、茶楼、别墅、小区景观、家庭及花园的装饰品。

<REC>

<申请号>=CN200610144008.0

<名称>=电子束辐射聚合直接合成pH敏感性聚合物水凝胶的方法

<申请（专利权）人>=清华大学;

<发明（设计）人>=阮维青;王晓工;何滔;陈朝任

<申请日>=2006.11.24

<地址>=100084北京市海淀区北京100084－82信箱

<摘要>=电子束辐射聚合直接合成pH敏感性聚合物水凝胶的方法，属于pH敏感性聚合物水凝胶制备方法技术领域。将所述单体、交联剂、添加剂按质量百分含量(75～99.7wt％)∶0.1～

25wt％)∶(0.1～10wt％)，三种原料的质量百分含量100％，溶入去离子水中，经电子束辐射，聚合成交联聚合物；将交联聚合物放入索氏提取器中用沸去离子水抽提24小时；取出后，放入真空烘箱中干燥，即得到所述pH敏感性聚合物水凝胶。本发明具有能耗低、工艺简单、聚合反应效率高、常温常压开放操作、无废液污染和成本低廉等特点。

<REC>

<申请号>=CN90105416.X

<名称>=醋酸乙烯酯与顺(反)丁烯二酸二异戊醇酯共聚乳胶

<申请（专利权）人>=岳阳石油化工总厂研究院

<发明（设计）人>=曹正祥;冯利民;刘跃华;高萍;何颖云;崔张玉;邢志军

<申请日>=1990.02.20

<地址>=414014湖南省岳阳市北区

<摘要>=本发明的醋酸乙烯酯与顺(反)丁烯二酸二异戊

醇酯共聚乳胶是利用邻二甲苯氧化制苯酐的副产

——粗顺丁烯二酸与发酵法制酒精(或酒精制丁二

烯)的副产——杂醇油催化合成以顺(反)丁烯二酸二

异戊醇酯为主的混合酯，经减压分离得以顺(反)丁烯

二酸二异戊醇酯为主的不饱和酸酯和以邻苯二甲酸

异戊醇酯为主的饱和酸酯中的顺(反)丁烯二酸二异

戊醇酯与醋酸乙烯酯经乳液聚合而得到的。顺(反)

丁烯二酸二异戊醇酯也可以与苯乙烯、氯乙烯、丙烯

酸酯和其它乙烯酯共聚制备聚合体。

<REC>

<申请号>=CN200510041141.9

<名称>=烟嘧磺隆除草颗粒剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=赵邦斌

<发明（设计）人>=陈小虎;赵国平;赵邦斌;王毅;吴永虎;王玉平;陈克付;王友定

<申请日>=2005.07.19

<地址>=230031安徽省合肥市樊洼路8号

<摘要>=烟嘧磺隆除草颗粒剂属农药技术领域。其所要解

决的技术问题是：提供一种高效、速效、低残留、剂型先进、

使用安全的烟嘧磺隆除草颗粒剂及其准备方法。其技术要点在

于其原料组分及其重量百分比：烟嘧磺隆1～85、粘结剂0.5～

11、稳定剂0.2～15、表面活性剂0.5～15崩解剂0.5～10、填

料0和/或补足至100。本发明的除草剂具有良好的综合防效和

较广的杀草谱；且由于采用国际先进的农药缓释技术，因此能

够保证产品持效期较长；易于运输；使用较为安全、方便；对

环境友好。另外，本发明制造方法工艺简单，混合均匀后即可

造粒，设备体积小，可在密闭条件下连续生产，可实现清洁生

产，清除了粉尘漂移所带来的药害隐患。

<REC>

<申请号>=CN95103689.0

<名称>=金属硫蛋白在制备治疗复发性口腔溃疡药物中的应用

<申请（专利权）人>=张保林;北京实验动物研究中心

<发明（设计）人>=张保林

<申请日>=1995.04.14

<地址>=100012北京市安定门外大羊坊

<摘要>=本发明属于一种药品，涉及一种以金属硫蛋白在

制备治疗复发性口腔溃疡药物中的应用，以金属硫蛋

白为有效成分用来治疗复发性口腔溃疡的药物可制

成口含片或药膜剂。由于金属硫蛋白具有极强的清

除氧自由基的能力，能对由氧自由基引起的脂质过氧

化损伤起到抑制和修复作用，从而有效地解除复发性

口腔溃疡的局部微循环障碍，促进溃疡的愈合。使用

本品后，疼痛感立即减轻，愈合时间大大缩短，复发周

期相对延长。

<REC>

<申请号>=CN200710052251.4

<名称>=一种橡胶填充剂

<申请（专利权）人>=黄大启;

<发明（设计）人>=黄大启

<申请日>=2007.05.21

<地址>=442500湖北省郧县郧县城关镇渡口巷9号

<摘要>=一种橡胶制品用的填充剂目的是提出一种廉价的替代品，达到原有的轻质碳酸钙和陶土及炭黑类填充剂的效果，其特征在于，是由煤灰渣、聚乙烯醇、氧化锌、氧化镁、木质素、硬脂酸、硅酸盐组成。将上述材料研磨过200目后拌匀，按照煤灰渣92％~95％、聚乙烯醇0.1％~0.2％、氧化锌0.1％~0.15％、氧化镁0.05％~0.1％、木质素0.05％~0.1％、硬脂酸0.05％~0.1％、硅酸盐1％~1.5％配比时效果较好。本发明一种橡胶制品用的填充剂原料来源丰富，价格低廉，扩大了再生资源的应用。

<REC>

<申请号>=CN98102355.X

<名称>=碳化树脂DNA免疫吸附剂的制备方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=俞耀庭;陈长治;孔德领

<申请日>=1998.06.08

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明涉及医用吸附材料,特别是一种免疫吸附

剂。本发明从苯乙烯、二乙烯苯和丙烯腈开始,通过采用超大量

致孔剂和严格的反应条件合成三元共聚超大孔树脂,在500—

800℃高温下碳化得到碳化树脂,经过酸、碱、乙醇处理后烘干,

利用火棉胶包膜法,将小牛胸腺DNA固定于碳化树脂表面,成

为DNA免疫吸附剂,DNA含量为0.3—0.5mg/ml树脂。本发明

得到的碳化树脂DNA免疫吸附剂,可直接用于血液灌流治疗系

统性红斑狼疮,是一种新型疗法,经过近200例临床应用,疗效显

著,无毒副作用,无热源。是一种良好的医用血液净化吸附材

料。

<REC>

<申请号>=CN200410058919.2

<名称>=可降解多孔硅酸钙陶瓷生物活性材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=林开利;常江

<申请日>=2002.09.28

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及可降解多孔硅酸钙陶瓷生物活性材

料的制备方法，属生物材料领域。本发明以湿化学方法制备得

到的硅酸钙微粉为原料，添加不同颗粒度的有机或高分子造孔

剂(pore－forming agent)，经混合后干压成型或凝胶注模成型得

多孔材料素坯，将素坯在一定的升温制度下煅烧，可以得到力

学强度、孔隙率和孔大小可控的且具通孔的和生物活性良好的

可降解多孔生物材料，用作硬组织缺损修复材料和体外骨组织

培养用细胞支架材料。本发明工艺简单易行且便于推广。

<REC>

<申请号>=CN01809055.9

<名称>=吸收红外线的组合物

<申请（专利权）人>=拜尔公司;公共福利新材料研究所有限公司

<发明（设计）人>=M·多布勒;W·霍海塞尔;H·施密特;R·诺宁格;M·希克特尔;M·约斯特

<申请日>=2001.04.23

<地址>=德国莱沃库森

<摘要>=本发明涉及包含透明热塑性聚合物、经表面改性

的氧化物颗粒(其粒度小于200纳米)和有机近红外线吸收剂的

组合物。本发明还涉及所述组合物的制备，其用途以及包含该

组合物的产品。

<REC>

<申请号>=CN200610144007.6

<名称>=一种用电子束辐射聚合直接合成温敏性水凝胶的方法

<申请（专利权）人>=清华大学;

<发明（设计）人>=阮维青;王晓工

<申请日>=2006.11.24

<地址>=100084北京市海淀区北京100084－82信箱

<摘要>=一种用电子束辐射聚合直接合成温敏性水凝胶的方法，属于温敏性水凝胶制备方法技术领域。将原料单体、交联剂、添加剂按质量百分含量75～98.5wt％∶0.1～1wt％∶1～10wt％，三种原料的质量百分含量100％，溶入去离子水中；经电子束辐射，聚合成交联聚合物；交联聚合物放入索氏提取器中用沸去离子水抽提24小时；取出后，放入真空烘箱中干燥，即得到所述温敏性水凝胶。所述温敏性水凝胶可用于药物控释系统、记忆元件开关、人造肌肉、化工分离等多个领域。本发明具有工艺简单、聚合效率高、污染小、成本低及可常温操作等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610109697.1

<名称>=一种想瘦减肥片剂

<申请（专利权）人>=孙天民

<发明（设计）人>=孙天民

<申请日>=2006.08.18

<地址>=100088北京市海淀区学院路蓟门里东五楼907号

<摘要>=本发明涉及一种具有去脂、瘦身、减肥功能的想

瘦减肥片剂及其加工工艺；具体地说，采用植物提取物、氨基

酸、类维生素、矿物质及辅料组成；本发明的特征在于选用米

醋粉，苹果醋粉，有瘦身，去脂，排毒的功能，能分解积存脂

肪燃烧，排出体外；并选用含HCA物质能抑制体内葡萄糖转

换成脂肪，且能抑制糖解作用进行，它能竞争抑制ATP－柠檬

酸裂解酶的活性，阻碍多余糖类转换成脂肪，也就是说能调节

新脂肪合成及吸收量，并能抑制食欲，自觉控制饮食，选用其

它植物提取物能开胃消食，能润肠清毒，利尿利便；能较快的

减少腹部，腰部，大腿部，臀部的脂肪，达到瘦身减肥的目的；

本发明还公开了一种想瘦减肥片剂的加工工艺。

<REC>

<申请号>=CN200610048281.3

<名称>=一种功能性蛋白质纤维、与彩棉纺织物及其制造方法

<申请（专利权）人>=太原市伦嘉生物工程科技有限公司

<发明（设计）人>=张朝伦;田小兵;沈连明

<申请日>=2006.09.12

<地址>=030006山西省太原市高新区产业路48号新岛科技园A座

<摘要>=本发明涉及一种功能性蛋白质纤维、与彩棉纺织

物及其制造方法，特点是：蛋白质纤维中含有重量比为0.5％～

5％的纳米或微米级的电气石微粒；这种纤维与彩棉纺成纱并

织布料。其制造方法采用富含蛋白质原料，包括蛋白质纤维、

纺丝和后处理工艺及步骤；特点是在纺丝原液中加入按纺丝原

液总重量比为0.5％～5％纳米或微米级的电气石微粒，同时用

硼酸或硼砂水溶液作为高分子交联剂，按原液总重量的50～

130PPM的比例加入原液中保温搅拌均匀，使其纺丝原液的粘

度调整至800～1200厘泊，即得到混合纺丝原液。本发明的功

能性蛋白质纤维、与彩棉纺织物具有天然蛋白质纤维的亲肤

性、透气性和吸湿性，且手感柔软、光泽柔和、染色性优、色

牢度强等诸多优点。

<REC>

<申请号>=CN96194785.3

<名称>=聚乙烯醇提纯方法

<申请（专利权）人>=派蒂斯艾西提克公司

<发明（设计）人>=J·J·查伦;F·瓦彻特

<申请日>=1996.05.06

<地址>=法国巴黎

<摘要>=介绍了一种聚乙烯醇提纯方法,该方法包括将聚

乙烯醇于水未饱和的且水蒸汽质量含量为20%到100%的气氛

下进行搅拌而热处理。本发明的方法还包括一个额外的干燥步

骤。还介绍了醇含量,更具体地说是甲醇含量低于1%和酯含量,

更具体地说是乙酸甲酯含量低于1%的聚乙烯醇,该聚乙烯醇呈

数毫米大小的片状或平均粒度有利地大于600微米的粉状。

<REC>

<申请号>=CN93121365.7

<名称>=含丙烯酸酯类树脂的粉粒状组合即用浆料及其制备方法

<申请（专利权）人>=朱达汉

<发明（设计）人>=朱达汉

<申请日>=1993.12.25

<地址>=200092上海市鞍山八村34号106室

<摘要>=一种应用了丙烯酸酯类共聚树脂的粉粒状组合

即用浆料，由以下成分组成：(A)丙烯酸酯类共聚树

脂5—70％(重量)；(B)一种或一种以上的含丙烯腈

的水溶性共聚物等0—40％(重量)；(C)淀粉或改性

淀粉0—95％(重量)；(D)聚乙烯醇0—40％(重量)；

(E)综合组剂0—5％(重量)，但(B)，(C)和(D)不可

同时为零。本发明的浆料具优良上浆性能，无传统

PVA浆料后道精炼废水对环境污染严重问题，可方

便、低成本、科学、准确地制得上浆料。从而，可完全

取代PVA。

<REC>

<申请号>=CN200410014884.2

<名称>=聚乙烯醇铝盐固定化酶/微生物的方法

<申请（专利权）人>=南京理工大学

<发明（设计）人>=安立超;王剑锋

<申请日>=2004.05.14

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本发明涉及一种聚乙烯醇铝盐固定化酶/微生物的方法。其步骤为：在1％～25％的聚乙烯醇的溶液中加入0.1％～15％的海藻酸钠，再加入一定比例的微生物，聚乙烯醇与微生物之比是0.2∶～10∶1，混合均匀；吸取上述混合液滴入饱和硼酸与0.2％～20％的铝盐混合的交联剂中，用碳酸钠溶液调节pH值，在交联剂中固化2～50个小时，最后取出用自来水进行清洗备用或活化，用于具体工程需要。本发明能够增强固定化微生物的耐曝气强度、机械强度高，减少曝气初期的聚乙烯醇和海藻酸钠的溶出，抵抗溶液对固定化酶/微生物的影响，同时减少磷酸根离子等对它的机械强度的影响，在曝气初期也为未见聚乙烯醇和海藻酸钠的溶出。

<REC>

<申请号>=CN99117569.7

<名称>=一种利用电泳法制备金属/有机多层膜的方法

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=李惠祥;林铭章;侯建国

<申请日>=1999.08.26

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本发明金属/有机多层膜的制备方法,特征在于先

用射线辐照还原含有表面活性剂和OH自由基瘁灭剂的无机盐

水溶液制备配位体稳定的金属纳米粒子,再采用电泳法淀积金

属/有机多层膜;其金属层为致密、排列有序的单晶或取向膜,质

量比现有LB膜的金属层好;本方法采用的原料价廉易得,克服

了现有LB技术制备的金属/有机多层膜种类少、金属层不连续

的缺点,大大增加了金属/有机多层膜的种类。

<REC>

<申请号>=CN98101484.4

<名称>=电磁屏蔽织物及其制作方法

<申请（专利权）人>=刘绍之

<发明（设计）人>=刘绍之;郑惠敏

<申请日>=1998.05.21

<地址>=100053北京市宣武区感化胡同3号院3楼4门501号

<摘要>=一种电磁屏蔽织物,是通过对作为基质材料的纤

维织物,经过粗化,敏化及活化,强化,第一次化学镀,第二次化学

镀,镀覆特定的具有频率选择性的金属镀层,得到一种纤维表面

均匀镀覆一层特定的导电金属薄膜的电磁屏蔽织物而制作完

成。所述电磁屏蔽织物具有屏蔽效果优良,材料柔软,易于加工,

适用性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN99808388.7

<名称>=水溶性或水可分散性接枝共聚物

<申请（专利权）人>=罗狄亚化学公司

<发明（设计）人>=H·斯库恩布鲁德;V·伯杰龙;J－P·马钱德

<申请日>=1999.07.07

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及新型水溶性或水可分散性接枝共聚

物,其包含聚乙烯醇、乙烯基吡咯烷酮或氧化烯低聚物或聚合物

单元和衍生于烯属不饱和阴离子和两性水溶性单体的亲水性

共聚物单元。

<REC>

<申请号>=CN00112350.5

<名称>=一种干粉种衣剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=江苏华农种衣剂有限责任公司

<发明（设计）人>=王风山;杨惠良

<申请日>=2000.06.15

<地址>=214044江苏省江阴市西石桥

<摘要>=本发明涉及一种干粉种衣剂及其生产方法,用于

麦类(小麦、大麦)种子包衣。其由于选择具有网状结构速溶树

脂为成膜剂,将吸附性强、体轻、多孔、具有崩解性能的材料作

为农药载体填料,经混合,并加入界面剂、表面处理剂进行粉

碎、表面处理,该种衣剂成膜性、悬浮性、脱落率、包衣均匀度

等均能达到先进水平,并具有防病、治虫、微肥、营养兼具吸湿

的复合功能,使用后能增产8—10%;便于贮存、运输、包装、高

效、成本低、使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410099206.0

<名称>=一种用于生物酶载体的块状多孔材料的制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=陈奇;汪秀全

<申请日>=2004.12.29

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明提供了一种制备用于生物酶载体的块状

多孔材料的方法，以金属醇盐和有机聚合物等为主要原料，运

用溶胶—凝胶法制备SiO<SUB>2</SUB>和

SiO<SUB>2</SUB>－

TiO<SUB>2</SUB>块状多孔材料作为生物固

定化酶载体。本发明制备的固定化酶载体直径为10－50mm、

高为2－10mm，密度为0.3－

1.2g/cm<SUP>3</SUP>，适合于反应器操作；

制备方法成品率高、制备周期较短，适合于批量化生产；制品

的化学稳定性好，孔径分布窄。

<REC>

<申请号>=CN98806241.0

<名称>=军工或烟火工业的损耗品以及由生物可降解材料制的耐摺叠路,临时行车和临时步行辅件

<申请（专利权）人>=生物技术生化学自然包装两合公司

<发明（设计）人>=J·洛尔克斯;H·施密德特

<申请日>=1998.06.11

<地址>=联邦德国埃默里希

<摘要>=摺叠路,耐摺叠路,地板垫席,临时行车辅件,临时

步行辅件以及军工和烟火工业的损耗品或一次性用品和诸如

此类优选至少部分由生物可降解聚合物或聚合物混合制成,以

使此材料丢弃在野外时可通过自然腐烂而降解。通过应用本发

明建议的生物可降解聚合物或聚合物混合物确保此材料在使

用期间具有必要的强度和稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200610010094.6

<名称>=塑料薄膜或塑料复合膜作为建筑构件保护膜或装饰膜的应用

<申请（专利权）人>=吴淑环

<发明（设计）人>=吴淑环

<申请日>=2006.05.30

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街51－22楼三单元106室

<摘要>=塑料薄膜或塑料复合膜作为建筑构件保护膜或

装饰膜的应用，它涉及塑料薄膜或塑料复合膜的应用。本发明

目的是为解决建筑的耐久性及混凝土构件开裂和抹灰开裂的

质量问题，及塑料薄膜作为装饰膜的用途。本发明将胶粘剂或

聚合物涂到建筑构件外表面，将塑料薄膜或塑料复合膜粘接到

涂了胶粘剂的建筑构件外表面即可。本发明具有以下优点：可

有效地解决建筑上混凝土结构和其它建筑构件的耐久性问题，

并开辟了新的装饰方式，成本低、耐久性好、操作简单、不需

复杂的设备，直接用胶粘剂粘接，或在胶粘剂中加入其它填充

料，人工搅拌或简单的机械搅拌后现场配制成聚合物，将胶粘

剂或聚合物涂刷到被粘接的构件外表面，将塑料薄膜或塑料复

合膜粘接到建筑构件上。

<REC>

<申请号>=CN200710067659.9

<名称>=一种含有水凝胶－碳纳米管的味觉传感器的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=郭希山;潘敏;王立人

<申请日>=2007.03.28

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=一种含有水凝胶－碳纳米管的味觉传感器的制备方法，在基板上，用真空溅射法或化学气相沉积法制成带有金焊盘的匙状金电极；以水凝胶PVA加PA，或PVA加PAA作为味敏层材料，掺杂碳纳米管，采用直接滴加法在匙状金电极上沉积味敏层，烘干，在除味敏层以外的区域涂敷环氧树脂，晾干，获得含有水凝胶－碳纳米管的味觉传感器。同现有技术比较，本发明的优点是：以交联性水凝胶作为味敏层材料，在液相环境中具有较好稳定性；掺杂纳米碳管，其大的比表面积和良好介电性质可提高传感器灵敏度；直接滴加法沉积味敏层，操作简单，滴加量固定，膜的重复性好；传感器体积小，测量方法简单。本味觉传感器可用于酸、甜、苦、咸、鲜5种基本味道的检测识别。

<REC>

<申请号>=CN99122038.2

<名称>=专业硬笔书法纸的生产方法

<申请（专利权）人>=吉林省白城市造纸厂

<发明（设计）人>=刘金泰;陈占元;周瑞雪

<申请日>=1999.10.26

<地址>=137000吉林省白城市纸厂街8号

<摘要>=专业硬笔书法纸的生产方法,采用硬笔书法纸涂

料涂布于涂布原纸表面,其涂料配方由氢氧化铵、铝钡白、氢氧

化钠、硫酸钡、二氧化钛、瓷土、六偏磷酸钠、过硼酸钠、铵

化钴、蜡液、甘油、饴糖、增白剂,乳酪素、甲醛等加水,混合

调制而成。用本方法制成的纸能充分表现硬笔书法的书写技巧,

书写有涩感,能牵丝布白,纸色长期保存不变色返黄,适宜装裱。

<REC>

<申请号>=CN96111852.0

<名称>=高效防水保温膏

<申请（专利权）人>=杨文荣

<发明（设计）人>=杨文荣

<申请日>=1996.08.21

<地址>=230022安徽省合肥市美菱大道72号省化工科技公司

<摘要>=高效防水保温膏，属建筑材料，由下列成分组成

(重量比)，轻质粉体防水保温材料30％，防水胶50-60％，超轻

质防水保温材料10-20％。轻质粉体材料是用轻质碳酸钙与

石蜡按19∶1置反应釜中加温80℃混合制得；防水胶是聚乙

烯醇与水按3∶17加温至95℃再与硅溶液按50∶1混合制

得；超轻质材料是用微孔硅酸钙与脂肪酸按50∶1加温80℃

混合制得；将上述三种材料按上述比例在混合釜中以200转/分

速度混合而成。

<REC>

<申请号>=CN03156597.2

<名称>=一种微细纤维增强纸

<申请（专利权）人>=王家君

<发明（设计）人>=王家君

<申请日>=2003.09.10

<地址>=101100北京市通州区后南仓12楼361

<摘要>=本发明提供一种微细纤维增强纸及其制造方法，

以相对于纸张干重的重量百分含量计算，添加0.2～10％的平

均长度为3～20mm、纤度单位为0.5～2d的短微细聚合物纤维

作为增强纤维，0.02～1％的聚合物表面活性剂，0.1～3％的淀

粉树脂，0.2～2％的热塑性能树脂乳液，综合改善纸张的纤维

素纤维、增强纤维、无机填充料之间的结合性能，提高纸张强

度。

<REC>

<申请号>=CN200410025127.5

<名称>=纳米晶氧化铋基氧离子导体固体电解质的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=甄强;何伟明;刘建强

<申请日>=2004.06.11

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种可在中低温度条件下工作的纳

米晶氧化铋基氧离子导体固体电解质的制备方法，属特种功能

陶瓷制造工艺技术领域。本发明采用了化学液相法和陶瓷材料

制备的基本工艺，其特征在于采用了特定的分散剂，通过反向

滴定化学共沉淀方法制备了纳米

Bi<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>+Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNI

PR:SUB>混合粉体原料和在一定加热条件下通过反应烧结工

艺制得纳米晶

Bi<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>基氧离子导体固体电解质。该固体电解质在≥300℃条件

下的电导率超过10<SUP>－6</SUP>Ω

<SUP>－1</SUP>·cm<SUP>－

1</SUP>，满足作为气体传感器工作的要求；同时也可

用于中低温度(500℃左右)条件下工作的透氧材料和燃料电池

材料。

<REC>

<申请号>=CN98124402.5

<名称>=陶瓷部件快速成型的方法和装置

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=杨守峰;田杰谟;张世新;张琳

<申请日>=1998.10.30

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种陶瓷部件快速成型的方法和装

置,该方法是首先配制含有陶瓷粉末、分散剂和单体溶液的陶瓷

浆料,将浆料放入池中,按部件模型有选择的在浆料上喷上自由

基引发剂和催化剂,使陶瓷浆料胶凝,在已胶凝的浆料上刮平一

层新的浆料,重复上述过程,直到整个部件坯体建造完毕。将陶

瓷坯体预热、保温、使其干燥后继续升温,

去除有机物,最后在高温下烧结,即为陶瓷部件成品。利用本发

明的方法制备陶瓷部件,准确快速、坯体在烧结过程中不易塌

陷。

<REC>

<申请号>=CN200510018250.9

<名称>=一种非水/水两相凝胶电解质及其制备方法和电池

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=曹余良;杨汉西;冯金奎;艾新平

<申请日>=2005.02.04

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种非水/水两相凝胶电解质及其制

备方法和电池，其基本原理为：这种非水/水两相凝胶电解质由

疏水凝胶电解质膜和亲水凝胶电解质膜两部分构成，其中疏水

凝胶电解质膜是由疏水离子液体和疏水聚合物组成，具有隔离

空气和水的性质，且活泼金属可以在其中稳定存在，而亲水凝

胶电解质膜则是由水溶液电解质和亲水聚合物组成，具有高电

导、高机械强度的特性，可适用于水溶液电极材料。由此，这

种非水/水两相凝胶电解质可兼顾非水电解质和水溶液电解质

的优点，实现新型电池系统的构想，为两相电极反应提供基本

条件。

<REC>

<申请号>=CN96107621.6

<名称>=珍珠岩烟囱的制做方法

<申请（专利权）人>=吴正熙

<发明（设计）人>=吴正熙

<申请日>=1996.05.16

<地址>=133001吉林省延吉市河南街20号延边朝鲜族自治州专利事务所

<摘要>=一种珍珠岩烟囱的制做方法，由膨胀珍珠岩粉、

快硬水泥、生石灰粉、锯末、玻璃纤维布、聚乙烯醇缩甲醛胶

和三乙醇胺经搅拌混合复合而成，具有重量轻、保温、防火、

防水、防腐、坚固和使用寿命长等特点，可以取代砖制和木制

烟囱，材料来源广泛，制做工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN92107190.6

<名称>=多功能石膏复合板的配制及工艺

<申请（专利权）人>=刘光辉

<发明（设计）人>=刘光辉;陈焕森;赵子建

<申请日>=1992.10.19

<地址>=412000湖南省株洲市建设中路7号

<摘要>=本发明属于一种多功能复合石膏板的配制及工

艺，该高强度防潮装饰石膏板，用石膏粉为主要原料，

配硅酸盐水泥、膨胀珍珠岩、玻璃纤维、添加剂、水混

合搅拌，多次浇注制成。它具有高强度、不变形、抗潮

湿性能好，还有极好的防火性能和现代风格的花纹图

案，板面美观雅致，结构牢固，重量轻，投资少，见效

快，效果好。

<REC>

<申请号>=CN88107878.6

<名称>=具有改善热变形和抗拉强度的玻璃纤维增强的聚氯乙烯混合物

<申请（专利权）人>=B·F谷德里奇公司

<发明（设计）人>=菲利普·朗丹·肯森;爱德华·米歇尔·费勃

<申请日>=1988.10.10

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=一种耐高温PVC树脂组合物，它由60到85份

PVC和不高于40份由a-甲基苯乙烯(“AMS”)、苯

乙烯(“S”)和丙烯腈(“AN”)的(“a-SAN”)共聚物、

和少于20份加工助剂所组成(也可加入冲击改性

剂)。此组合物混有涂敷过的玻璃纤维，玻璃纤维是

用氨基硅烷偶合剂和一种下列聚合薄膜形成物来涂

敷：(I)带有含氮重复单元如胺、酰胺、脲基，或脲烷

基团的聚合物，或(II)一种可分散或可乳化的环氧聚

合物。

<REC>

<申请号>=CN98123915.3

<名称>=制备吡啶盐型聚合物抗菌材料的化学接枝法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=沈家瑞;谭绍早;李光吉

<申请日>=1998.11.02

<地址>=510641广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及功能高分子材料的制备方法,特别是

指制备吡啶盐型聚合物抗菌材料的化学接枝法。该法包括固相

化学接枝法和溶液化学接枝法,使具有抗菌活性的功能基团通

过化学键结合在聚合物基体表面,历经化学接枝物的制备和接

枝物的季铵化反应,获得含吡啶盐型聚合物抗菌材料。该抗菌材

料性能良好,成本低廉,机械力学性能和加工性能良好,易工业化,

具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN98109101.6

<名称>=一种Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=温月芳;王浩静;王心葵;孙小金;李清

<申请日>=1998.05.22

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维的制备方法,是以正硅酸乙酯在有机溶剂存在下用聚合结构的铝溶胶作为酸性催化剂源和水源,水解制得复合加硅铝溶液为主要成分的纺丝液配制新工艺,所得纺丝液稳定、透明、流动性好、配制工艺简单、操作方便,保证了Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>复合纤维的力学性能和高温性能。

<REC>

<申请号>=CN99115094.5

<名称>=青霉素类药物电极的制备方法及鉴测器

<申请（专利权）人>=重庆大学;重庆荣龙实业总公司

<发明（设计）人>=靳萍;周光龙;莫志宏;徐远琪

<申请日>=1999.08.19

<地址>=400044重庆市沙坪坝正街174号靳萍

<摘要>=一种青霉素类药物电极的制备方法及鉴测器,解

决准确、快捷、方便地鉴定和鉴测青霉素类药物,保证用药安全

与有效的问题。本发明的制备方法包括用导电金属薄膜制作电

极和参比电极,对青霉素类药物电极膜溶液的配制,制作青霉素

类药物电极。其鉴测器包括装在绝缘基片上且分开的青霉素类

药物电极和参比电极,装在该基片上的盖片,盖片上有通孔,使二

电极的相邻端部位于该通孔内。本发明易于制备、成本低、便

于批量生产、一次性使用,电极膜稳定性好,电极具有低阻抗、

响应快、准确灵敏、满足分析鉴测要求。

<REC>

<申请号>=CN03128303.9

<名称>=路面裂缝填注材料及制备方法

<申请（专利权）人>=武汉路祥工贸有限公司

<发明（设计）人>=刘国清

<申请日>=2003.07.10

<地址>=430021湖北省武汉市江汉区姑嫂树路99号

<摘要>=路面裂缝填注材料及制备方法，涉及一种用来填

注路面裂缝的材料及其制备方法。填注材料由沥青与溶剂或乳

化剂、改性剂、溶剂或有机稳定剂组合而成，溶剂为汽油，乳

化剂为离子型表面活性剂，改性剂包括SBS(热塑性橡胶)、

GS(SBR粉末)、废旧EPS或VAE(乙烯－醋酸乙烯共聚物)、

SBR(丁苯橡胶)、CR(氯丁橡胶)、PVAc(聚醋酸乙烯)高分子聚

合物乳液，有机稳定剂为聚乙烯醇。制备方法是将沥青与溶剂、

乳化剂、改性剂、矿石、有机稳定剂混合搅拌而成。本裂缝填

注材料与缝壁的粘附力大，有极好的塑性，能有效地防止新的

裂缝产生；流动性能好，容易注入缝中，灌注深度大，粘合面

大；能调整配方，生产个性产品。本材料可用于填封沥青路面

及水泥砼路面的裂缝。

<REC>

<申请号>=CN02130085.2

<名称>=定植蓄水抗旱快生保活全效肥

<申请（专利权）人>=张思群

<发明（设计）人>=张思群;张振亮;张振旺

<申请日>=2002.08.05

<地址>=523660广东省东莞市清溪镇商业街三期电厂宿舍410号张红梅代收转

<摘要>=A：速效肥：由一、蓄水抗旱剂：水、丙烯酸、

氨水、氢氧化钠、过硫酸钾各以不同比例混匀反应制得。二、

松土剂：非晶质铝酸钙、无水硫酸盐、生石灰、碳酸钠各以不

同比例混匀成粉。三、生长促进剂：维生素B1、维生素B6、

烟酰胺各等量成粉。取上述制得的不同比例混合硫酸铵、过磷

酸钙、氢化钾各等量，添加铜、铁、锌等微量元素即成。B：

久效肥：由于蓄水抗旱剂及松土剂不溶于水，可以在土壤中较

长期的存在，与水反复发生作用，可以添加纸浆废渣和澎胀珍

珠岩及聚乙烯醇制成久效定植蓄水抗旱快生保活全效肥。肥效

达三至四年之久，最适宜于种植橡胶、果木及水稻等作基肥用。

C：蓄水抗旱定植保活松土专用肥。由一、蓄水抗旱剂，添加

生长促进剂及微量元素，再加少量松土剂组成。

<REC>

<申请号>=CN02110047.0

<名称>=中性圆珠笔墨水及其制备方法

<申请（专利权）人>=宋哲;郝培志

<发明（设计）人>=宋哲;郝培志

<申请日>=2002.03.05

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号太原理工大学

<摘要>=本发明具体涉及一种中性圆珠笔墨水及其制

备方法,中性圆珠笔墨水,由颜料、溶剂、颜料分散剂、增

稠剂、消泡剂、防腐剂、防锈剂、平流剂改性聚硅氧烷醚

类、中和剂和去离子水,其特征是中性圆珠笔墨水采用复配

技术配制,pH值在7－9之间,其组份重量配比为,颜料为2

－10克,溶剂2－10克,颜料分散剂1－20克,增稠剂0.2－

10克,水溶性树脂1－10克,流平剂改性聚硅氧烷醚类0.1

－0.4克,中和剂2－10克,防腐剂卡松－880.1－0.4克,消泡

剂SPA－102和防锈剂苯并三氮唑各0.1－0.4克,去离子水

30－70克;本发明具有色泽亮丽,脱帽时间长,不干燥,不沉

淀,保持时间长;防沉效果好,并且长时间放置亦十分稳定等

优点。

<REC>

<申请号>=CN200410070176.0

<名称>=氮化钒的生产方法

<申请（专利权）人>=常州市茂盛特合金制品厂

<发明（设计）人>=盛国大;章兼培;言方定

<申请日>=2004.08.05

<地址>=213135江苏省常州新北区西夏墅镇工业园区常州市茂盛特合金制品厂

<摘要>=本发明为一种氮化钒的生产方法，为一种钒合金添加剂。本发明先将粉状钒酸铵、碳质粉剂混均后加入回转窑中进行预处理，回转窑保持微负压，将回转窑加热到600℃～800℃，并运行2～3小时；然后将上述混合物研细后加粘结剂压块成型后，放入立式管窑中，所述管窑内部用含氮的中性或还原气体作为反应和保护气体，并使所述管窑内部始终保持微正压，所述管窑加热到1100℃～1900℃，运行4～6小时并发生碳化和氮化反应，最终生产出氮化钒产品，随后冷却到100℃以下出炉。所述氮化钒产品含77～81％的V、9～16％的N、2～8％的C、0.2～1.0％的O，其表观密度达到3000～3900kg/m<SUP>3</SUP>。本发明生产的氮化钒产品氮含量高，N>9％，更适合于钢铁工业炼钢要求。

<REC>

<申请号>=CN200510040113.5

<名称>=一种木材用淀粉胶的制备方法

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=顾正彪;李兆丰;洪雁

<申请日>=2005.05.18

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种木材用淀粉胶的制备方法，属于胶粘剂制造

方法技术领域。本发明是以淀粉为主要原料，通过对淀粉进行

酸解、氧化、接枝共聚等多重变性处理后加入改性剂和络合剂

进行交联改性，然后加热糊化，降温后依次添加稀释剂、增塑

剂、消泡剂等助剂，最终得到一种性能优良的木材用淀粉胶。

本发明具有工艺简单、操作简便、设备易得、能耗较低、无环

境污染、易于形成工业化生产等特点；本发明所制备的胶粘剂

具有无毒无异味、粘接强度好、耐水性较好、干燥速度较快、

稳定性好、价格低廉等优点；该胶大部分原料可以生物降解，

其胶接的木材制品无有害气体释放，是一种环保胶；该胶性能

优于或接近于白乳胶，而成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN200710144486.6

<名称>=低温合成碳化硼的方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工程大学;

<发明（设计）人>=乔英杰;刘爱东;张晓红;方双全;宋宁;黄冕

<申请日>=2007.10.26

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号1号楼哈尔滨工程大学科技处知识产权办公室

<摘要>=本发明提供的是一种利用中间体制备碳化硼的方法。首先配制溶液浓度为1.0－1.5mol/L的聚乙烯醇(PVA)溶液和浓度为0.5－1.0mol/L的硼酸溶液；按照聚乙烯醇溶液与硼酸溶液的质量比为20－21∶10的比例将聚乙烯醇溶液和硼酸溶液在一定条件下混合得到白色絮状沉淀；然后将沉淀物在120℃温度下干燥，得到B－C化合物先驱体；最后将先驱体加热至800℃焙烧，得到多孔状黑色固体。将得到的多孔状黑色固体进行球磨后得到粒径均在3μm以下的碳化硼粉末。整个工艺过程操作简单，能量消耗低，所耗费的成本也很少，是一种低温、低能耗、绿色的新型碳化硼制备工艺。

<REC>

<申请号>=CN95115656.X

<名称>=一种彩色立体美术作品用粘贴胶的制作方法

<申请（专利权）人>=广州增城荔城佳彩文化用品二厂

<发明（设计）人>=黄金源

<申请日>=1995.10.06

<地址>=511300广东省增城市荔城镇梁屋西街

<摘要>=本发明公开了一种彩色立体美术作品用粘贴胶

的制作方法，有四种配方，把聚醋酸乙烯乳液(白胶浆)、水、聚

丙烯-乙二醇-苯甲酸酯(或甘油、亚麻仁油、聚乙烯醇)、颜

料按比例混合、搅拌，再经过研磨制成的。

<REC>

<申请号>=CN00124345.4

<名称>=环保清洁片体之制程及其成品

<申请（专利权）人>=谢进龙;林荣峰

<发明（设计）人>=谢进叁

<申请日>=2000.09.08

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明提供一种环保清洁片体之制程及其成品,

其系先备妥催化剂、触媒剂、糊状植物性淀粉(地瓜粉或玉米

粉)、液态无粒状PVA(聚乙烯醇,BF－17)等主要物质的备料步

骤,而后再依序进行物质的搅拌混合步骤,以及往后的被覆步

骤、水式反应步骤、降温冷却步骤、清洗压缩步骤、以及烘干

步骤等制造流程而成一环保清洁片体,使该环保清洁片体可具

有吸水易清洗、去污力强、强构性佳等功能。

<REC>

<申请号>=CN03136924.3

<名称>=熔盐电解用金属陶瓷惰性阳极及其制备方法

<申请（专利权）人>=中南大学;中国铝业公司

<发明（设计）人>=赖延清;李劫;丁风其;田忠良;张刚;秦庆伟;张吉龙;孟杰;刘业翔

<申请日>=2003.05.22

<地址>=410083湖南省长沙市

<摘要>=本发明与有色金属的熔盐电解法提取用电极有

关，特别涉及金属陶瓷惰性阳极及其制备方法。其特征在于：先以0.01～100％SnO<SUB>2</SUB>、0～99％AB<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>、0～30％M<SUB>x</SUB>O<SUB>y</SUB>制备SnO<SUB>2</SUB>－AB<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>－M<SUB>x</SUB>O<SUB>y</SUB>陶瓷粉体，AB<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>为具有尖晶石结构的复合氧化物；再以陶瓷相为50～99％SnO<SUB>2</SUB>－AB<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>－M<SUB>x</SUB>O<SUB>y</SUB>陶瓷粉体，金属相为1～50％Ni－Cu－X合金粉末或相应含量的Ni，Cu和X的金属粉末制备金属陶瓷惰性阳极。本发明提高了陶瓷相的导电性能和耐腐蚀性能改善了金属相对陶瓷相的润湿性能，使得金属陶瓷惰性阳极烧结过程中金属相不溢出且分布均匀，达到了材料的致密化效果；避免了金属相的氧化和陶瓷相的离解或被还原，得到具有目标物相和良好性能的金属陶瓷惰性阳极材料。

<REC>

<申请号>=CN200310117750.9

<名称>=制备ZrO<SUB>2</SUB>/全氟聚醚复合润滑薄膜的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所

<发明（设计）人>=杨生荣;王金清;刘晓红

<申请日>=2003.12.30

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水路342号

<摘要>=本发明公开了一种在固体材料表面制备

ZrO<SUB>2</SUB>/全氟聚醚复合润滑薄膜的

方法，目的是将无机硬涂层的制备和有机聚合物超薄润滑膜的

制备结合起来，为解决微型机械及磁记录系统中材料的保护和

润滑问题提供有效手段。本发明首先采用溶胶－凝胶法(Sol－

Gel Process，简称S－G法)在载玻片、单晶硅片、铝片或不锈

钢等基片上制备了ZrO<SUB>2</SUB>陶瓷薄

膜，然后利用浸涂(Dip－coating)技术在

ZrO<SUB>2</SUB>陶瓷膜上制备了单层全氟

聚醚超薄润滑膜。本发明的特点是：原料廉价、低毒，成本低；

可以大面积成膜，不受工艺形状限制；制备工艺简单、可行性

强。摩擦、磨损试验结果表明：本发明制备的润滑薄膜具有良

好的摩擦学性能，可以用作减摩、抗磨保护性涂层，

ZrO<SUB>2</SUB>薄膜表面制备的单层全氟

聚醚润滑薄膜可进一步降低摩擦系数、提高耐磨寿命，同时具

有良好的抗粘着性能，有望成为解决微型机械以及磁记录系统

中材料的保护和润滑问题的有效手段。

<REC>

<申请号>=CN200380110101.4

<名称>=回收的聚乙烯醇缩丁醛组合物及其用途

<申请（专利权）人>=莫霍克布兰德兹有限公司

<发明（设计）人>=迈克尔·E·贝尔

<申请日>=2003.11.12

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=通过在地毯背面涂层(34)的生产中使用回收的聚

乙烯醇缩丁醛(30)，显著地降低了在生产聚乙烯醇缩丁醛时需

要的以填埋或其它方式处理的废聚乙烯醇缩丁醛的量。粉碎(32)

回收的聚乙烯醇缩丁醛(30)，然后使用其本身或结合其它成分

(33、36)提供一种在生产有用产品(35、37)(如地毯背衬)中使用

的复合物，然后使用该复合物来制备有用产品(35、37)，如地

毯背衬(34)，该有用产品在新地毯(35)的生产中用作第一或第二

背面涂层(34)，或在新组合地毯(35)的生产中用作预涂层、主背

面涂层或组合预涂层/主背面涂层(34)。另外，可以将废地毯(20)

选择性地与回收的聚乙烯醇缩丁醛一起用作填料材料(24)，因

此进一步减少了废弃物的填埋或焚烧量。

<REC>

<申请号>=CN200810011690.5

<名称>=聚乙烯醇无纺布及聚乙烯醇无纺布磨具坯料生产工艺

<申请（专利权）人>=孙晓光

<发明（设计）人>=孙晓光

<申请日>=2008.06.05

<地址>=113122辽宁省抚顺市抚顺县拉古工业园区B区2号路2号辽宁利得研磨材料有限公司

<摘要>=本发明涉及聚乙烯醇无纺布及聚乙烯醇无纺布磨具坯料生产工艺。特征是将聚乙烯醇和水加入反应釜中，加热溶解，经喷丝，干燥，拉伸，铺网，制成本发明的无纺布。聚乙烯醇无纺布磨具坯料生产工艺是将磨料加入聚乙烯醇水溶液中，经喷丝，干燥，拉伸，铺网，制成本发明的无纺布磨具坯料。本发明的生产工艺方法简单，工艺流程短，生产环节少，工作环境好，生产成本大幅降低。

<REC>

<申请号>=CN98813688.0

<名称>=由部分缩醛化的聚乙烯醇制成的含增塑剂的薄膜

<申请（专利权）人>=HT特罗普拉斯特股份公司

<发明（设计）人>=M·霍斯;B·科尔

<申请日>=1998.12.17

<地址>=德国特罗伊斯多夫

<摘要>=本发明涉及由部分缩醛化的聚乙烯醇,特别是聚

乙烯缩丁醛(PVB)制成的含增塑剂的薄膜,该薄膜大规模地作

为复合安全玻璃的中间层使用。所述的薄膜的硅酸盐玻璃上的

粘结力通常通过加入碱金属或碱土金属化合物来调节。然而,

已知的调节粘结力的添加剂不利地改变薄膜的光学和化学性

能。根据本发明,通过加入无定形二氧化硅,特别是热解硅酸提

高粘结力。将以薄膜的重量计0.01至0.25重量%的无定形二氧

化硅分散在增塑剂中,并与聚乙烯缩丁醛树脂一起挤压。无定形

二氧化硅的加入使平均压缩剪切试验值提高10%以上。本发明

的薄膜在复合安全玻璃中作为中间层使用。

<REC>

<申请号>=CN200810061838.6

<名称>=一种日常用品用改性聚乙烯醇包装材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=宁波工程学院

<发明（设计）人>=王剑峰;田军

<申请日>=2008.05.19

<地址>=315000浙江省宁波市海曙区翠柏路后河巷20号

<摘要>=本发明所述的日常用品用改性聚乙烯醇包装材料，其组成成分为聚乙烯醇与聚异丁基乙烯基醚/马来酸酐共聚物。本发明所述的改性聚乙烯醇包装材料的生产方法为将聚乙烯醇与聚异丁基乙烯基醚/马来酸酐共聚物按比例搅拌混合后，用流延法或吹膜法生产。本发明的产品具有柔韧性优良，耐水解，抗老化的特点，十分适合用作日常用品包装材料。

<REC>

<申请号>=CN98100292.7

<名称>=降低拉丝性的室温固化的聚硅氧烷组合物

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=林巧新;格里·摩根·卢卡斯;金伯利·M·菲茨西蒙斯

<申请日>=1998.02.05

<地址>=美国纽约州

<摘要>=添加表面活性剂将室温固化的硅氧烷密封胶的

拉丝现象降低到不超过3.5英寸,其中表面活性剂选自一组特定

的非离子型表面活性剂。拉丝性用施于密封胶的压力被释放之

后密封胶珠粒丝断开来表征。

<REC>

<申请号>=CN200610035740.4

<名称>=一种可集成的全固态锂离子薄膜微电池正极的制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学;钟志源

<发明（设计）人>=张耀;钟志源;朱敏;欧阳柳章;曾美琴

<申请日>=2006.05.31

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明公开了一种可集成的全固态锂离子薄膜

微电池正极的制备方法。方法如下：在氧化铝、氮化铝、石英

或者表面氧化的硅片的衬底上采用磁控溅射法沉积一层Pt、Au

或Al用作集流电极，在集流电极与衬底之间沉积一层Ti、Co

或Cr用作过渡层；以层状结构LiCo<SUB>1－

x</SUB>M<SUB>x</SUB>O<CNIPR:S

UB>2</SUB>和尖晶石结构LiMn<SUB>2－

x</SUB>M<SUB>x</SUB>O<CNIPR:S

UB>4</SUB>中所包含金属的氧化物、氢氧化物、碳酸

盐、硝酸盐或醋酸盐为原料制备粉末前驱体，将粉末前驱体研

磨、圆饼压制、分区段煅烧、炉冷得到脉冲激光沉积用靶材，

然后采用脉冲激光沉积法在金属化的衬底上均匀沉积一层正

极薄膜。该发明得到的薄膜正极结合力好，电极性能好，易于

集成并且制备成本较低。

<REC>

<申请号>=CN200610117325.3

<名称>=多壁纳米碳管/聚苯胺导电复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=施利毅;张志浩;代凯

<申请日>=2006.10.19

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种多壁纳米碳管/聚苯胺导电复合材料的制备方法，属化学化工新型复合材料制备工艺技术领域。本发明的特点是：采用纳米碳管为模板，采用原位聚合法使苯胺单体直接在纳米碳管上聚合。本发明在0～5℃冰水浴条件下，以HCl为掺杂剂，(NH<SUB>4</SUB>)S<SUB>2</SUB>O<SUB>8</SUB>作为氧化剂，加入表面活性剂，将纳米碳管和苯胺单体按1∶2～1∶6的重量比例加入系统，使之反应，最终制得粉末状的多壁纳米碳管/聚苯胺导电复合材料。该复合材料具有较高的导电性，强度高，热稳定性和化学稳定性好。由于其具有优异的光学和电学性能，可以用于光电纳米器件、超级电容器、场发射器件、传感器、抗静电和电磁屏蔽材料等方面。

<REC>

<申请号>=CN00102329.2

<名称>=玻璃基底表面的保护方法

<申请（专利权）人>=肖特玻璃制造厂

<发明（设计）人>=A·维贝尔;R·毛赫;R·比尔克勒;A·贝恩德特;D·施拉特尔贝克;M·瓦特尔

<申请日>=2000.02.16

<地址>=联邦德国美因茨

<摘要>=一种保护玻璃基底表面的方法,该方法在玻璃基

底或玻璃陶瓷上涂敷至少一层聚合物保护层。该层可在加工和

运输过程中保护表面不产生会导致产品破裂的划痕,并能确保

表面不受到不可接受的表面损伤,因此无需二次抛光。该层在水

或极性有机溶剂中可再彻底去除。本方法可用以生产高质玻璃

基底,特别是显象玻璃、具有该显象玻璃的电子设备和由该玻璃

和玻璃陶瓷制成的硬盘基底。

<REC>

<申请号>=CN200380109007.7

<名称>=韧性聚合物

<申请（专利权）人>=ISP投资有限公司

<发明（设计）人>=H·乌尔默;T·吉勒斯;J·卡蒂尔吉斯;J·阿尔巴内塞;R·小里戈莱托

<申请日>=2003.11.24

<地址>=美国德拉华州

<摘要>=本文中描述的是一种韧性又可挠曲的聚合物，即

用水溶性或醇溶性单体接枝的聚乙烯醇。该接枝聚合物具有强

保持性能和高耐湿性能，特别适合用于头发定型和皮肤护理产

品。该接枝聚合物较好是在一种溶剂例如水、醇和水－醇混合

物中、在一种引发剂的存在下制备的。

<REC>

<申请号>=CN01107633.X

<名称>=一种乳化柴油添加剂

<申请（专利权）人>=邹广宁;李德水

<发明（设计）人>=邹广宁;李德水

<申请日>=2001.03.12

<地址>=510070广东省广州市永福路1号34栋

<摘要>=本发明提供一种乳化柴油添加剂,其特征在于

20～25%重量的水与80～75%重量的柴油混合后,加入水油总

重量1.5～2.5%的甲种添加剂混合后成为不分层的乳化白色水

基柴油,以此重量计,再将0.05－0.07%的乙种添加剂加入不分

层的乳化白色水基柴油中,即成为柴油本色透明乳化水基柴

油。本发明的柴油马力可靠,燃烧完全,本色透明,水油不分层,

可有效保存180天以上,是本行业的领先者。

<REC>

<申请号>=CN95103457.X

<名称>=激光打印机用的有机光导鼓及其制法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=王艳乔;邱家白;K·K·柯舍廖夫;任德原;刘广宁

<申请日>=1995.05.11

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明的激光打印机用的有机光导鼓采用了功

能分离型多层结构，在基底上镀一导

电层，然后在导电层上涂一载流子阻

挡层，接着依次涂载流子产生层和载

流子传输层。利用本发明的制造技术，

可制成一系列的激光打印机用的有

机光导鼓，涂布液耗量少，涂层均匀，

打印效果佳，可用于多种型号的激光打印机。

<REC>

<申请号>=CN98120000.1

<名称>=反渗透复合膜内界面表面活性剂吸附改性方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=曹艳霞;郑国栋;徐纪平

<申请日>=1998.12.24

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于反渗透复合膜内界面表面活性剂吸

附改性方法;该方法由制备多孔支撑层、表面活性剂在多孔支撑

层上吸附、形成超薄功能层三个步骤制备反渗透膜,通过表面活

性剂内界面吸附提高反渗透复合膜的性能;制得的复合膜截盐

率94%～97%,产水率0.55m<SUP>3</SUP>/m<SUP>2</SUP>·d～1.02m<SUP>3</SUP>/m<SUP>2</SUP>·d;截盐率相对提高率达10%以上,产水率相对提高率超过80%;本发明反应条件温和易控,操作简便安全,无污染,不影响多孔支撑层的机械稳定性。

<REC>

<申请号>=CN200810027352.0

<名称>=一种干细胞无毒冻存液

<申请（专利权）人>=中山大学;

<发明（设计）人>=吕树申;王海燕

<申请日>=2008.04.11

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明公开了一种干细胞无毒冻存液，其每100毫升溶液中含有：聚乙烯醇0.1～5克，1，2－丙二醇1～30克，余量为水。本发明的冻存液同时含渗透性和非渗透性低温保护剂，尤其采用聚乙烯醇为非渗透性防冻剂组分，具有明显的阻止冰晶生长及抑止重结晶作用，可以有效形成低温玻璃化冻存效果。本发明的玻璃化冻存液体系同时考虑了保护剂的毒性、渗透性、玻璃化能力、玻璃化稳定性以及升温降温速率等因素。所以不只在降温过程中易于进入玻璃化状态，而且还能保证玻璃化溶液在升温过程中的稳定性。本发明的多组分冻存液具有简单而且通用的效果，适于各种细胞、组织及器官的玻璃化冻存。

<REC>

<申请号>=CN200310107578.9

<名称>=自生长磷酸钙晶须强韧多孔生物陶瓷材料的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=蔡舒;李家顺;王彦伟;吕宏

<申请日>=2003.12.17

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种自生长磷酸钙晶须强韧多孔

生物陶瓷材料的制备方法，属于生物陶瓷制备技术。该方法以

β－磷酸钙或羟基磷灰石粉末、复相添加剂、氧化锆及粘合剂

为原料；包括经复相添加剂的制备、料浆的配置、成型、坯体

的预烧和烧结过程制得自生长磷酸钙晶须强韧多孔陶瓷材料；

本方法制备的多孔β－磷酸钙，β－磷酸钙/氧化锆复合陶瓷的

孔隙率为80～94％，孔径范围为50～650nm，孔分布均匀，材

料的抗压强度在1.5～16MPa，基质中自生长磷酸钙晶须的长

径比约为4～7。

<REC>

<申请号>=CN200610130495.5

<名称>=抗蛋白质污染丙烯腈—磺胺聚合物超滤膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学;

<发明（设计）人>=姜忠义;苏延磊;孙强

<申请日>=2006.12.21

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种抗蛋白质污染的丙烯腈—磺胺聚合物超滤膜的制备方法。该方法包括：通过对丙烯腈减压蒸馏和用NaOH溶液处理甲基丙烯酸二甲胺基乙酯去除阻聚剂；丙烯腈和甲基丙烯酸二甲胺基乙酯在去离子水中共聚制得内烯腈—甲基丙烯酸二甲胺基乙酯共聚物；丙烯腈—甲基丙烯酸二甲胺基乙酯共聚物和1，3－丙磺酸内酯在二甲基亚砜溶液中反应制备丙烯腈—磺胺聚合物；以丙烯腈

—磺胺聚合物为膜材料配制铸膜液；将配制好的铸膜液精制脱泡后刮膜，并在水浴中凝固成膜；浸泡一定时间后，得到丙烯腈—磺胺共聚物超滤膜。该方法操作简单，条件温和，获得的丙烯腈—磺胺两性聚合物超滤膜具有良好的分离性能和抗污染性能，可用于生物制品分离。

<REC>

<申请号>=CN200510069184.8

<名称>=石膏基抹灰砂浆和石膏基自流平砂浆

<申请（专利权）人>=刘峰岳

<发明（设计）人>=刘峰岳

<申请日>=2005.05.12

<地址>=100089北京市海淀区长治路5号财智公馆511房间

<摘要>=本发明公开了一种石膏基砂浆，旨在提供空隙率

高，可吸收空气中水并能在外部环境干燥时将水份蒸发到室内

空气中去的石膏基抹灰砂浆和石膏基自流平砂浆，其特征在于

抹灰砂浆由半水石膏为主料，辅助各化学添加剂及填充材料制

成的砂浆：石英砂、Ca(OH)<SUB> 2</SUB>、

干粉煤灰、矿渣(磨细)、石灰石、浮石2％、火山渣、陶粒、

聚苯乙烯泡沫轻骨料、膨胀珍珠岩、沸石、醋酸乙烯酯与乙烯

共聚树脂等。一种石膏基自流平砂浆，其特征在于由下列原料

制成的砂浆：半水石膏为主料；辅助石英砂；

Ca(OH)<SUB> 2</SUB>；干粉煤灰；矿渣；石

灰石；醋酸乙烯酯与乙烯共聚树脂；甲基羟乙基/甲基羟丙基纤

维素醚；磺化三聚氰胺甲醛树脂；葡萄糖酸盐等制成的砂浆。

<REC>

<申请号>=CN96107683.6

<名称>=建筑用浅色表面多功能高效防水层

<申请（专利权）人>=李建民

<发明（设计）人>=李建民;袁振强;高宝青;李华;张如起;杨福灵

<申请日>=1996.06.21

<地址>=061001河北省沧州市运西钟楼街附29号

<摘要>=本发明涉及一种建筑防水层,属于建筑屋面防水

隔热领域。本发明技术特征是:采用聚氨酯、沥青等合成聚氨酯

高档建筑防水涂料;采用聚乙烯醇、氧化锌等合成浅色罩面涂料

将防腐塑膜夹于浸胶无纺布与浸胶纤维布之间。制成“多层复

合强力高效防水防火防腐布”;将多层复合布用聚氨酯高档建筑

防水涂料与建筑屋面粘合,用浅色罩面涂料均匀遮盖。本发明科

学合理、施工方便,浅色涂料颜色可调,具有防水渗漏、减少光

热吸收、美化环境等优点。

<REC>

<申请号>=CN98101885.8

<名称>=具有除臭滤毒高吸收率之过滤片体及其制程

<申请（专利权）人>=谢进参;李宏行

<发明（设计）人>=谢进参

<申请日>=1998.05.22

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明一种具有除臭滤毒高吸收率之过滤片体

及其制程,其系先备妥催化剂、触媒剂、糊状植物性淀粉(地瓜

粉或太白粉)、液态无粒状PVA(聚乙烯醇,BF－17)、活性炭等

主要物质的备料步骤,而后再依序进行物质的搅拌混合步骤,以

及往后的成型步骤、烘干步骤、脱酸步骤、降温冷却步骤、清

洗步骤等制造流程而成型一过滤片体,使该过滤片体可集吸水

易清洗、过滤性佳、滤毒除臭及消除异味等多功能于一体。

<REC>

<申请号>=CN94194322.4

<名称>=带表层的取向HDPE膜

<申请（专利权）人>=美孚石油公司

<发明（设计）人>=M·J·巴德;J·J·奥布赖恩

<申请日>=1994.12.01

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=易被铸塑的高密度聚乙烯(HDPE)膜，最好含分

子量分布范围宽的HDPE树脂，在每个表面(最好共

挤压)有经处理的上表层和未经处理的下表层。经处

理的上表层由聚合物(如乙烯—丙烯—丁烯—1三聚

物)制得，下表层通过一种聚合物(诸如乙烯—丙烯—

丁烯—1三聚物和LDPE)与硅油结合而成。这种表

层使得膜在保持所要求的HDPE性能(包括皱褶性、

扭曲保持性、横向撕裂、防湿性)的同时具有易被铸塑

的性能。该膜在固态下进行铸塑并取向至纵向约二

倍、横向约六倍或更大，使膜具有良好的皱褶性并高

度适合于包装、特别是食品包装。

<REC>

<申请号>=CN01139208.8

<名称>=纳米催化远红外线辐射材料的制造工艺及元件

<申请（专利权）人>=庄国明

<发明（设计）人>=庄国明

<申请日>=2001.12.25

<地址>=518101广东省深圳市宝安20区碧涛居2栋308房

<摘要>=本发明用Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、NiO、TiO<SUB>2</SUB>等超细微米粉(3－100nm),掺入硅酸锆超微纳米粉的混合物中,经球磨混匀,粒度不大于2μm,球磨时间不低于72小时,再经成型工艺、烧成工艺,制成远红外线辐射材料,其中:硅酸锆超微纳米粉的混合物配方是:硅酸锆51%,粘土22.6%,滑石2.5%,氧化镍3.0%,氧化钴2.5%,氧化亚铁5.4%,氧化钛3.5%,氧化锌6.5%,二氧化锰3.0%,;经成型工艺的干压、热铸,和烧成工艺的干压、热注铸工艺,制成远红外线辐射材料,可用于工业动力装置和汽车的节油环保,以及加速酒的陈化,消毒、净化饮用水等。

<REC>

<申请号>=CN200510117531.X

<名称>=镧钙锰氧功能陶瓷的制备方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=蒋毅坚;龚小南;黄雅峥;季凌飞;常雷

<申请日>=2005.11.04

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=本发明涉及功能陶瓷制备方法。现有镧钙锰氧陶

瓷制备周期长，烧结过程易引入杂质造成污染。本发明步骤：

1)将氧化镧、碳酸钙、二氧化锰按La<SUB>1－

x</SUB>Ca<SUB>x</SUB>MnO<CNIP

R:SUB>3</SUB>称量，x＝0.3－0.4；2)球磨6－10小

时；3)烘干；4)过180目筛；5)预烧：以300℃/小时的速度升

到1000℃保温8－15小时后随炉冷却；6)加PVA胶体造粒；

7)150－200MPa下压结成片；8)烧结：以150℃/小时的速度升

温到600℃保温2小时，再以100℃/小时的速度升温到1100℃，

保温10－20小时后冷却；9)激光辐照：工作台旋转速度10°

－30°/s，先用60－120秒将功率升高到10W，再用90－180

秒将激光功率逐渐调节到50W，经过300－420秒辐照后用100

－150秒降至零，放置冷却。本发明缩短了制备周期，避免了

多次烧结带来的不必要污染；电阻温度系数达8－10％

K<SUP>－1</SUP>；激光烧结操作简单，可控

性强，重复性高。

<REC>

<申请号>=CN93102578.8

<名称>=聚酯反光粉末涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=王喜献;王乙喆

<发明（设计）人>=王喜献;朱志伟;王乙喆;徐全木

<申请日>=1993.03.13

<地址>=461000河南省许昌市建设路186号

<摘要>=本发明涉及反光涂料组合物及其生产方法。该

反光粉末涂料由聚酯树脂、钛白粉、硫酸钡、固化剂、

FG合成树脂、环氧树脂、玻璃微珠等原料按一定配

比、工艺流程分别生产出A料、B料，A料、B料需匹

配使用。该反光粉末涂料除具有粉末涂料特点外，还

具有光的定向回归反射功能和抗尘埃作用，集装饰与

反光为一体，可喷涂到不同形状物体表面上，用于车

辆标牌、交通安全、标志、航海、航空、矿井用安全标

志、反光自行车、反光倒车镜、反光瓷片、车辆轮辋等

物体上，其反光效果达450m远，利于交通安全。

<REC>

<申请号>=CN200510065841.1

<名称>=一种改性聚乙烯醇涂布液及其制作工艺

<申请（专利权）人>=刘建林

<发明（设计）人>=刘建林

<申请日>=2005.04.11

<地址>=071500河北省保定市高阳县委党校西侧

<摘要>=本发明公开了一种改性聚乙烯醇涂布液，它是由

聚乙烯醇、调节剂、无机物、增粘剂和水组成的；增粘剂为聚

乙烯亚胺和聚氧化乙烯中的一种或两种；无机物为粘土、纳米

氧化钛中的一种或两种，或者粘土和纳米氧化硅的混合物，粘

土、纳米氧化硅和纳米氧化钛的混合物。本发明制作工艺是：

将聚乙烯醇、调节剂、无机物和水充分混合后，升温搅拌，温

度达到90－95℃时保温，使聚乙烯醇充分溶解后，待温度降至

常温，再加入增粘剂，充分搅拌。本发明的产品具有很好的可

加工性，成膜后的耐水性，对紫外光和红外光的反射性，耐磨

性，阻透性，和与基膜的粘接性。成膜后其氧气透过量降低了

10倍以上，水蒸气透过量降低了5倍以上，能满足对一切需要

阻隔性包装的产品的需要，且大大延长了被包装产品的保质

期，为产品的外销提供了时间。

<REC>

<申请号>=CN200610164438.9

<名称>=玉米氧化淀粉－苯乙烯－聚乙烯醇(2092)三元共聚乳胶技术

<申请（专利权）人>=王彦斌;

<发明（设计）人>=王彦斌;苏琼

<申请日>=2006.12.06

<地址>=730030甘肃省兰州市城关区西北新村1号西北民族大学化工学院

<摘要>=本发明将天然玉米淀粉催化氧化处理后，和苯乙烯、聚乙烯醇穿插共聚制成稳定白色乳胶，主要用于木材粘结、贴面、装修、纸张填料、涂料主要成膜物质、纺织品上浆。属中含量、高粘度、高剪切强度乳胶产品，不含苯和甲醛，对基材和环境无污染，黏结强度高，成本低，不论手工还是机器施胶、涂刷十分方便，大大提高了施工效率。其性能达到国标和行业要求，价格上具有强有力的竞争优势，市场前景乐观，是一种绿色环保低成本的乳胶。

<REC>

<申请号>=CN02117617.5

<名称>=左旋氧氟沙星眼用凝胶

<申请（专利权）人>=刘继东

<发明（设计）人>=刘继东;姚东民;高峨;宋长海

<申请日>=2002.05.10

<地址>=110027辽宁省沈阳经济技术开发区三号街12甲4号沈阳市兴齐制药有限责任公司

<摘要>=本发明涉及一种药物有效成分——左旋氧氟沙

星——首次制成眼用凝胶剂，应用于眼科细菌感染的治疗，旨

在提高药物有效成分的生物利用度，增加疗效和用药安全性；

本发明首次将左旋氧氟沙星制成眼用凝胶，不仅解决了滴眼液

易被泪液稀释、眼内停留时间短的问题；而且解决了全身给药

治疗效果不理想的问题；主要技术内容是：左旋氧氟沙星、卡

泊姆、硼酸、氢化硬化蓖麻油、羟苯乙酯、丙二醇、透明质酸

钠制成稳定的水溶性透明乳膏体，使用后在眼表形成一层透气

的网状膜，作用持久，主要用于治疗由敏感菌引起的细菌性结

膜炎，还可用于眼睑炎、麦粒肿、泪囊眼、睑板腺炎等眼科疾

病。

<REC>

<申请号>=CN200510012910.2

<名称>=一种处理焦化原废水的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=李文英;徐英;冯杰

<申请日>=2005.10.12

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=一种处理焦化原废水的方法，属于工业污水处理

技术领域，具体来讲是一种利用固定化微生物细胞

(Immobilized－Microbial－cell，简称IMC)处理焦化原废水的方

法。目的在于解决焦化原废水处理效果不理想的问题，首先培

养及驯化硝化细菌以及厌氧酸化细菌，对硝化细菌以及厌氧酸

化细菌落采用IMC技术包埋、固定化，然后将驯化成熟后的

IMC颗粒与A/O工艺结合处理焦化原废水，同时脱除废水中

COD和氨氮，焦化原废水在经过IMC好氧工艺前，先经IMC

预处理，由厌氧池去除COD和有机物，再采用IMC好氧工艺

处理焦化原废水，整个工艺过程中不外加碳源、无混合液回流

及污泥回流装置，成本低；无污泥流失和固液分离困难现象、

产率高、操作简便，具有很强的技术和经济优势。

<REC>

<申请号>=CN200610117636.X

<名称>=一种高吸油树脂及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=吴波;周美华;刘艳萍

<申请日>=2006.10.27

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明公开了一种高吸油树脂及其制备方法，该

高吸油树脂是利用废轮胎胶粉为原料，结合交联剂、分散剂、

助分散剂、自由基聚合引发剂、溶剂和水制备而成。本发明不

仅有效地利用了废物资源，还解决了废轮胎造成的环境问题，

方法简单，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN01131745.0

<名称>=滚筒法生产聚乙烯醇膜的工艺

<申请（专利权）人>=李清让

<发明（设计）人>=李清让

<申请日>=2001.10.11

<地址>=730070甘肃省兰州市西固区山丹街351－241号

<摘要>=本发明涉及一种滚筒法生产聚乙烯醇膜的工艺，

该工艺是将聚乙烯醇经筛选、洗涤、溶解后加入防粘剂，再利

用连续加热匀速转动的辊筒在溶液中谯液成膜并快速脱膜，其

制备工艺简单、投资少、成膜速度快、成膜平展度好、拉伸度

高、成膜率高、制膜厚度可调。

<REC>

<申请号>=CN02117619.1

<名称>=环孢素眼用凝胶

<申请（专利权）人>=刘继东

<发明（设计）人>=刘继东;姚东民;高峨;宋长海

<申请日>=2002.05.10

<地址>=110027辽宁省沈阳经济技术开发区三号街12甲4号沈阳市兴齐制药有限责任公司

<摘要>=本发明涉及一种药物有效成分—环孢素—首次

制成眼用凝胶剂，应用于眼科角膜移植排斥反应、角膜结膜干

燥症(KC)、春季卡他性结膜炎、眼部化学烧伤(2度至4度)等

疾患的治疗，旨在提高药物有效成分的生物利用度，增加疗效

和用药安全性；本发明首次将环孢素制成眼用凝胶，不仅解决

了滴眼液易被泪液稀释、眼内停留时间短的问题；而且，解决

了全身给药治疗效果不理想的问题；主要技术内容是：环孢素、

卡泊姆、硼酸、硼砂与三氯叔丁醇制成稳定的水溶性透明乳膏

体，使用后在眼表形成一层透气的网状膜，且用药方便，作用

持久。

<REC>

<申请号>=CN01815378.X

<名称>=用于透湿气性结构体的具有改进粘附性的热塑性亲水聚合物组合物

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=I·科赞涅;E·鲁索

<申请日>=2001.08.07

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及热塑性亲水聚合物组合物，它用于制

造不透液体但可透湿气的结构体，例如用该组合物形成层或

膜。该热塑性组合物包含优选的热塑性聚合物和合适的亲水增

粘树脂，所述的亲水增粘树脂使该热塑性亲水组合物具有所需

的粘附性或粘性，而不削弱由该热塑性亲水聚合物组合物制成

的膜或层的透湿气性。由本发明热塑性亲水聚合物组合物制成

的层可找到各种应用，其中不透液体但可透湿气的性质是合乎

需要的。

<REC>

<申请号>=CN00136186.4

<名称>=高乙烯含量醋酸乙烯－乙烯胶乳的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=韩孝族;李红军;徐世义;肖莲英;王兰琴

<申请日>=2000.12.27

<地址>=130022吉林省长春市人民大街159号

<摘要>=本发明属于高乙烯含量醋酸乙烯－乙烯胶乳的

制备方法,该方法是把乙烯含量60%的固体EVA树脂溶到醋酸

乙烯单体中,在高速搅拌下加入到含乳化剂、胶体稳定剂、缓冲

剂的水中,在70－80℃下高速搅拌乳化,然后转移到高压釜中,

通入乙烯单体到2.5－4.0MPa压力,加入引发剂水溶液,在70±5

℃正常速度搅拌下进行乳液聚合,并不断补加引发剂溶液,得到

乙烯含量达到24%的VAE胶乳。

<REC>

<申请号>=CN94119428.0

<名称>=分离碳60、碳70的高效固定相的制造方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈德朴;崔武贤;郁鉴源;廖沐真

<申请日>=1994.12.23

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用于富勒烯分离的高效液相色

谱固定相2-(3，5-二甲苯基)乙基的改性大孔聚苯乙

烯-二乙烯苯固定相的制备方法。本发明的固定相是由两步Friedel-Crafts反应，在无水AlCl<SUB>3</SUB>存在下，大孔聚苯乙烯-二乙烯苯基球与1，2-二氯乙烷反应，将-CH<SUB>2</SUB>-CH<SUB>2</SUB>Cl基团接至基球上，再与m-二甲苯反应，制成带有2-(3，5-二甲苯基)乙基基团的固定相。该固定相可用0-二甲苯为流动相，高效分离C<SUB>60</SUB>及C<SUB>70</SUB>，二者在该固相上柱效高，柱容量大，特别适合于高纯度C<SUB>60</SUB>、C<SUB>70</SUB>的制备分离。

<REC>

<申请号>=CN94115614.1

<名称>=复合金属氧化物的形成方法及采用该物的电极的制造方法

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=权镐真;田海秀;鞠承泽;文吉镐;金健;朴休范

<申请日>=1994.08.30

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=借助形成一种金属氧化物和高分子化合物的复

合物形成细粉状复合金属氧化物的方法，以及采用该

物的燃料电池电极的制造方法，其中，能够用前法形

成一种极细的复合金属氧化物粉末，其平均粒径为

20μm—60μm，以形成含至少两种金属离子的混合物

溶液，将至少一种选自聚乙烯醇、聚乙烯醇缩丁醛和

聚乙二醇的溶液添加入上述混合物溶液，把混合物蒸

发至干，最后加以煅烧。用后法制造一种燃料电池电

极。

<REC>

<申请号>=CN98125129.3

<名称>=一种用流延法制造高热导率集成电路氮化铝陶瓷基片的方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=梁广川;梁金生;梁秀红;高兴华

<申请日>=1998.11.26

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽一号路

<摘要>=一种用流延法制造高热导率集成电路氮化铝陶瓷基

片的方法,主要技术特征是按以下成分和配比配制氮化铝粉浆

料,(重量%)聚乙烯醇缩丁醛2.0～5.0%、甘油2.0～8.0%,油酸

1.0～3.0%,无水乙醇20～32%、余量为氮化铝和氧化钇混合粉体,

氧化钇的用量按以下关系式计算:1/k=2.82×10<SUP>-3</SUP>+0.38[O]－5.23

×10<SUP>3</SUP>([Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>]<SUP>3/2</SUP>[O]<SUP>5/2</SUP>)+1.52×10<SUP>10</SUP>

（[Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>]<SUP>3/2</SUP>[O]<SUP>5/2</SUP>)<SUP>2</SUP>。将配制好的氮化铝粉浆

料用流延成形机制成坯片,坯片经烧结、冷却而成基片。该方法制备的氮

化铝陶瓷基片烧结密度大,热导率高,适宜大规模工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200710122671.5

<名称>=降温贴及其制造方法

<申请（专利权）人>=长春吉原生物科技有限公司;

<发明（设计）人>=荆晶;周志;付绍海;罗志武;宋易阳;王大鹏

<申请日>=2007.07.12

<地址>=130012吉林省长春市高新区震宇街158号

<摘要>=本发明提供了一种可有限次重复使用的降温贴。所述降温贴的配方包含聚合度为1350-2050的聚乙烯醇8％-20wt％、对羟基苯甲酸乙酯0.1％-0.5wt％，余量为水。本发明所述的降温贴产品还可以含有1％-5％的改性淀粉，1％-10％的聚乙烯吡咯烷酮以及适量的海藻酸盐、食用香料等。本发明还提供了一种制造该降温贴的方法。本发明的降温贴所含原料无毒副作用，生产工艺简单，降温时间长，还可以有限次地重复使用。

<REC>

<申请号>=CN200410090275.5

<名称>=地表防沙固沙防尘剂及其制备方法和使用方法

<申请（专利权）人>=王国瑞;黄健峰

<发明（设计）人>=王国瑞;黄健峰

<申请日>=2003.08.01

<地址>=834000新疆维吾尔自治区克拉玛依市准噶尔路新科澳公司

<摘要>=一种地表防沙固沙防尘剂及其制备方法和使用

方法，其含有聚乙烯醇、十二烷基氯化铵和水，其制备方法是：

将所需量的水放入反应釜内，慢加入所需量的聚乙烯醇并使聚

乙烯醇全部溶解后；其使用方法是：在需要进行防沙或/和固沙

或/和防尘的地面喷洒地表防沙固沙防尘剂形成表面膜。本发明

地表防沙固沙防尘剂便于制备和使用，在需要进行防沙或/和固

沙或/和防尘的地面，利用本发明形成表面膜，该表面膜不怕夏

日的曝晒、寒冬的冷冻，使地表的土壤不被风移动，从而具有

防沙固沙防尘作用，并且能够减少土壤水分蒸发，有利于植物

生长，因此对生态环境起到良好的改观，对沙漠地区的资源开

发、农业发展起到积极作用。

<REC>

<申请号>=CN94119427.2

<名称>=用于富勒烯分离的高效液相色谱固定相的制造方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈德朴;崔武贤;郁鉴源;廖沐真

<申请日>=1994.12.23

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用富勒烯分离的高效液相色谱

固定相的制造方法。该固定相可以用0-二甲苯为流动相分离C<SUB>60</SUB>、C<SUB>70</SUB>及高碳富勒烯。本发明采用的大孔聚苯乙烯-二乙烯苯基球是以苯乙烯为原料、二乙烯苯为交联剂，在致孔剂存在下通过悬浮聚合法制备的，反应在分散体系中完成。然后对基球进行化学修饰，将与C<SUB>60</SUB>、C<SUB>70</SUB>分子间作用力较强的2-(3，4-二甲苯基)乙基作为分离功能团接到基球上。本发明提供的固定相，柱容量大，特别适合于大量制备分离高纯度C<SUB>60</SUB>、C<SUB>70</SUB>。

<REC>

<申请号>=CN02134262.8

<名称>=水溶型聚氯乙烯弹性防水胶的制造方法及其应用

<申请（专利权）人>=冯家相

<发明（设计）人>=冯家相

<申请日>=2002.06.28

<地址>=510100广东省广州市中山三路较场东路17号503

<摘要>=水溶型聚氯乙烯弹性防水胶的制造方法，其利用

聚乙烯醇生成聚氯乙烯的基本原理，将聚乙烯醇与无机氯化物

在添加辅助材料的条件下直接生产聚氯乙烯弹性防水胶，该防

水胶的原料配合比例(重量比)为：聚乙烯醇100，无机氯化物

30～100，交联剂5～10，增塑剂适量，保水剂适量，防冻剂

0～2，水500～1000。本发明的应用及有益的效果有：1.该防

水胶可用于建筑工程中的防水涂膜工程和刚性防水工程。2.可

以该防水胶为主要原料配制各种防水材料。3.将该防水胶以适

当比例掺入到乳胶漆中，提高它们的弹性和防水性能。

<REC>

<申请号>=CN200810071971.X

<名称>=生物柴油专用的氧化锌纳米纤维催化剂制备方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=吕  玮;陈登龙;陈顺玉

<申请日>=2008.10.23

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及催化剂制备技术领域，具体涉及制备生物柴油专用催化剂的氧

化锌纳米纤维制备方法。其特征是：(1)静电纺丝液的配置：将聚乙烯醇溶于

有机酸溶剂中，再向该溶液中加入醋酸锌，搅拌后形成纺丝液；(2)醋酸锌/聚

乙烯醇复合纳米纤维的制备：通过静电纺丝仪电纺制备复合纳米纤维；(3)氧

化锌纳米纤维的制备：将制备的醋酸锌/聚乙烯醇复合纳米纤维放入马弗炉中高

温煅烧。本发明制备的氧化锌纳米纤维催化剂比表面积大和表面多孔，催化活

性高；使用该氧化锌纳米纤维催化油脂醇解反应制备生物柴油，条件温和，对

设备腐蚀性小，产生废液少，对环境污染低。

<REC>

<申请号>=CN200710043806.9

<名称>=熔喷水溶性聚乙烯醇非织造布的制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=邵娟;靳向煜

<申请日>=2007.07.13

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种熔喷水溶性聚乙烯醇非织造布的制备方法，包括步骤：(1)干燥后的热塑性聚乙烯醇粒子经螺杆挤压机加热、熔融、挤压成熔体；(2)熔体从模头的喷丝孔挤出，经高压热气流喷吹，拉伸成超细纤维；(3)冷却，凝聚于接收器上，经自粘合形成水溶性非织造布。该方法设备简单，工艺流程短，投资省，而且纤维细，强力大，具有可溶性，并且对环境无污染。该非织造布可以应用在绣花材料，耐腐蚀过滤材料及包装材料等。

<REC>

<申请号>=CN96120766.3

<名称>=水稻田一次性投放型除草片剂

<申请（专利权）人>=浙江乐吉化工厂

<发明（设计）人>=杨允粹;耿维新;吴元林;沪激江

<申请日>=1996.11.25

<地址>=325608浙江省乐清市虹桥镇南阳

<摘要>=一种水稻田施用的一次性设放型除草片剂，它包

括施用后其有效成分全部分散在水田中一定数量的磺酰脲类

的苄黄隆、甲黄隆，酰胺类的乙草胺、丁草胺除草剂，及其除草

剂成分的表面活性剂、发泡剂和粘结剂及固体载体。

<REC>

<申请号>=CN96121683.2

<名称>=含有可吸收的聚氧杂酯的聚合物混合物

<申请（专利权）人>=伊西康公司

<发明（设计）人>=R·S·别兹瓦达;D·D·雅米奥科斯基

<申请日>=1996.11.05

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明叙述一种新的脂族聚氧杂酯和第二种聚

合物的聚合物混合物，它能被用于生产外科用器件例如缝线、

与针相连的缝线、模制器械等。本发明也涉及这些聚酯的生产

方法。本发明的酯族聚氧杂酯含有通式I的第一个二价重复单

元：[O-C(O)-C(R<SUB>1</SUB>)(R<SUB>2</SUB>)-O-(R<SUB>3</SUB>)-O-C(R<SUB>1</SUB>)(R<SUB>2</SUB>)-C(O)

-] I和选自通式Ⅱ、Ⅲ、Ⅺ及其混合物的第二重复单元：[-

O-R<SUB>4</SUB>-]<SUB>A′</SUB>II[-O-R<SUB>5</SUB>-C(O)-]<SUB>B′</SUB>III和([-O-R<SUB>5</SUB>-C(O)]<SUB>P</SUB>

-O-)<SUB>L</SUB>G  XI。这些脂族聚氧杂酯可与其它聚合物(最好是

生物可相容的)相混合。

<REC>

<申请号>=CN98123645.6

<名称>=彩墨漆画的制作方法

<申请（专利权）人>=杨曙光

<发明（设计）人>=杨曙光

<申请日>=1998.10.20

<地址>=336000江西省宜春地区群众艺术馆

<摘要>=本发明涉及一种彩墨漆画的制作方法。该方法利

用传统的彩墨画原件,通过现代工艺处理成为面目全新的磨漆

画。具体步骤包括:选择绘画作品—对绘画作品进行处理—选择

板材—对板材进行处理—贴画—涂刷面漆—背面和板边封漆

—画面抛光,即制成彩墨漆画。与现有画种比较,其具有画面层

次显得更丰富,呈现出晶莹、滋润、浑厚的艺术效果,典雅之中

显得华贵;抗蚀力强,在任何环境中能较长时期保持作品的色彩

效果和良好的光泽度。

<REC>

<申请号>=CN200510119005.7

<名称>=一种油田固井分散型的降失水剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=刘伟

<发明（设计）人>=刘伟;张振权;崔永虎

<申请日>=2005.11.22

<地址>=130062吉林省长春市和平大路3－1号

<摘要>=本发明涉及一种油田固井分散型的降失水剂及

其制备方法，属于化工类；是由交联的聚乙烯醇高分子聚合物、

分散剂及调节剂按一定的配比，在一定温度和时间控制下制备

而成，其具有良好的水泥浆流变性，高效的降失水作用和较低

的自由水；其制备方法简单，容易控制，易于工业化生产，在

固井现场只需加入本发明产品，就可达到一剂多能的效果；安

全性高，能满足不同水泥和不同井况的固井要求，可大幅度降

低固井成本。

<REC>

<申请号>=CN200410065766.4

<名称>=无醛水溶性胶粘剂

<申请（专利权）人>=张国栋

<发明（设计）人>=张国栋

<申请日>=2004.11.16

<地址>=213011江苏省常州市戚墅堰机厂工房八区南29幢乙单元303室

<摘要>=本发明公开的是一种无醛水溶性胶粘剂，属于化

学粘结剂技术领域。以其由部分碱化型聚乙烯醇粉、再分散乳

胶粉和纤维素醚三者中的二种或三种原料组成，且经复配搅混

而成；其产品是粉末状无醛水溶性胶粘剂或者是水溶膏状无醛

胶粘剂为主要特征。本发明具有制备工艺简单，制备成本低，

无生态污染，使用方便，粘接强度高和柔韧性好等特点和功效，

是一种可以替代目前长期沿用的107胶水和801胶水的新颖的

建筑用无醛水溶性胶粘剂。

<REC>

<申请号>=CN99107925.6

<名称>=褐煤树脂类高温抗盐降滤失剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=李善祥;晁兵;郎春梅;刘雅华;韩有清;李燕生

<申请日>=1994.11.01

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种作为钻井泥浆处理剂使用的褐煤树脂类高

温抗盐降滤失剂及其制备方法,降滤失剂组成为腐植酸活性中间

体、水溶性聚丙烯腈铵盐复聚物和水溶性碳酰胺树脂,制备方法

是采用一步法或两步法的不排渣工艺路线。具有生产强度大,原

料利用率高,不形成二次污染、抗温、抗盐性能好的优点。广泛

适用于淡水、咸水、中盐污染下的深井钻探使用。

<REC>

<申请号>=CN200510122341.7

<名称>=一种园林用小颗粒卵石地砖的成型方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心;

<发明（设计）人>=杨恩年

<申请日>=2005.12.14

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=本发明中的园林用小颗粒卵石地砖成型方法，是采用了模具生产、规模化混配材料，用普通硅酸盐水泥做粘结材料，并做地砖的基层部分，面层采用白色硅酸盐水泥，聚乙烯醇水溶树脂液，3－6毫米天然小卵石、基础层加压成型，面层手工抹制的方法，用此方法制成的小颗粒卵石园林用地砖，适应各种园林曲径和房地产小区园路。

<REC>

<申请号>=CN200510095298.X

<名称>=含磺酸基复合功能超高交联吸附树脂的合成方法

<申请（专利权）人>=南京大学;江苏南大戈德环保科技有限公司

<发明（设计）人>=李爱民;蔡建国;孟冠华;杨维本;张海云;蒋珍茂;葛俊杰;张晓;王津南;杨立成;张全兴

<申请日>=2005.11.08

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明公开了一种含磺酸基复合功能超高交联

吸附树脂的合成方法，本发明所述方法是利用苯乙烯作单体，

二乙烯苯作交联剂，利用液蜡等作致孔剂，用碳酸镁等作分散

剂，用过氧化苯甲酰作引发剂，在氯甲基化低交联大孔聚苯乙

烯后交联反应过程中，用硝基苯、二氯乙烷或邻二氯苯作溶胀

剂，用氯化锌、三氯化铁、或四氯化锡等路易斯酸作催化剂，

在设定的温度、时间下，得到不同交联度的复合功能树脂的前

体，然后用高浓度的硫酸磺化，可制得系列不同比表面积、不

同交换容量的复合功能树脂。此类树脂具有吸附与离子交换的

双重作用，在药物提取、分离，微污染水源水复合污染物的去

除和有机化工废水的治理与资源化等领域有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN02129580.8

<名称>=氯磺化聚乙烯水性防垢涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海佳加室内装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=朱杰

<申请日>=2002.09.09

<地址>=200063上海市光复西路211弄3号202室

<摘要>=氯磺化聚乙烯水性防垢涂料的制备方法，所述的

方法包括如下步骤：一，制备氯磺化聚乙烯胶液，二，制备氯

磺化聚乙烯乳液，三，制备氯磺化聚乙烯的水性涂料，本发明

和已有技术相对照，具有耐老化、耐玷污、防水的作用，且在

低温下易于成膜，本发明的制备工艺简单，能耗低，污染少。

<REC>

<申请号>=CN200410025679.6

<名称>=负热膨胀系数可调的叠层陶瓷基复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=孔向阳;吴建生;徐明钢

<申请日>=2004.07.01

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种负热膨胀系数可调的叠层陶瓷

基复合材料及其制备方法，采用离心注浆成型工艺，分别将组

分为立方相钨酸锆

ZrW<SUB>2</SUB>O<SUB>8</CNIPR:

SUB>或掺杂改性的钨酸锆

ZrW<SUB>2</SUB>O<SUB>8</CNIPR:

SUB>负膨胀粉体材料以及近零膨胀非晶氧化硅

SiO<SUB>2</SUB>粉体分散在聚乙烯醇溶液，

配成钨酸锆粉体浆料及氧化硅粉体浆料；然后采用离心沉积的

手段，将粉体浆料中的水性成分脱去，将钨酸锆粉体与氧化硅

粉体多次交替沉积在过滤片上，形成叠层复合材料的坯体，然

后高温烧结，获得致密的叠层陶瓷复合材料。本发明的叠层陶

瓷复合材料在温度为－20～80℃的范围内，膨胀系数为－8.0～

－3.0×10<SUP>－6</SUP>/℃，能用于制作非

温敏性光器件或电子器件的温度补偿封装基片。

<REC>

<申请号>=CN95117462.2

<名称>=高热导率氮化铝陶瓷的制造方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=周和平;吴音;缪卫国;刘耀诚;任福民

<申请日>=1995.11.17

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种高热导率氮化铝陶瓷的制造方

法，该方法以氮化铝粉体为原料，加入混合助烧结剂Dy<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、CaO、B<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>等，混均成为AIN混合料，然后在混合料中加入粘结剂、分散剂、增塑剂等以后，用干压法或流延法将混合料制成AIN坯体，最后将排胶后的AIN素坯置于石墨加热炉中，通以流动N<SUB>2</SUB>气保护，在1550℃～1800℃下烧结，保温2～6小时，即可获得高致密度AIN陶瓷。本发明具有工艺简单、烧结易于控制、基片平整光滑等优点。

<REC>

<申请号>=CN200480019804.0

<名称>=含有聚硅氧烷的聚乙烯醇缩醛

<申请（专利权）人>=瓦克化学有限公司

<发明（设计）人>=库尔特·施塔克

<申请日>=2004.08.12

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及含有聚硅氧烷的聚乙烯醇缩醛，其是

通过下列步骤制得的：1)下列成分的共聚合作用a)一种或更多

种具有1至15个碳原子、非分支或分支型烷基羧酸的乙烯基

酯，及b)一种或更多种具有至少一个可聚合基团的聚硅氧烷大

分子单体，及2)随后使该共聚物水解产生含有聚硅氧烷的聚乙

烯醇，及3)随后将该含有聚硅氧烷的聚乙烯醇与一种或更多种

选自具有1至15个碳原子的脂族及芳族醛的醛类化合物实施

缩醛化作用。

<REC>

<申请号>=CN200810027353.5

<名称>=一种玻璃化冻存液

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=吕树申;王海燕

<申请日>=2008.04.11

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明公开了一种玻璃化冻存液，其每100毫升溶液中含有：聚乙烯醇0.1～5克，二甲基亚砜1～30克，1，2－丙二醇1～30克，余量为水。本发明的冻存液同时含渗透性和非渗透性低温保护剂，尤其采用聚乙烯醇为非渗透性防冻剂组分，具有明显的阻止冰晶生长及抑止重结晶作用，可以有效形成低温玻璃化冻存效果。本发明的冻存液考虑了保护剂的毒性、渗透性、玻璃化能力、玻璃化稳定性以及升温降温速率等因素。所以不只在降温过程中易于进入玻璃化状态，而且还能保证玻璃化溶液在升温过程中的稳定性。本发明的冻存液具有简单而且通用的效果，适于各种细胞、组织及器官的玻璃化冻存。

<REC>

<申请号>=CN200510024673.1

<名称>=提花织机维/涤油通丝线及其制造方法

<申请（专利权）人>=倪轮官

<发明（设计）人>=倪轮官

<申请日>=2005.03.25

<地址>=201301上海市南汇区惠南镇海沈村新民355号

<摘要>=本发明属于纺织领域，它涉及一种提花织机维/

涤油通丝线的制造方法。本发明通过选用工业用高强低伸缩的

涤纶复丝和维纶牵切纱一起作为制造提花织机开口装置上通

丝线的材料，并通过改进的并捻、上浆和后上蜡油的加工工艺，

使所制得的提花织机维/涤油通丝线的拉伸断裂强度与现有的

提花织机维纶通丝提高了40～50牛顿/根，在相同的测试条件

下，提花织机维/涤油通丝线的伸缩量比现有的提花织机维纶通

丝降低了95～115％，同时所制得的提花织机维/涤油通丝线的

耐磨能力要比维纶通丝线提高一倍以上。

<REC>

<申请号>=CN200810017250.0

<名称>=阳离子聚乙烯醇纸张增强剂的制备方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学;

<发明（设计）人>=费贵强;沈一丁;王海花;李小瑞;李刚辉

<申请日>=2008.01.08

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=本发明公开了一种阳离子聚乙烯醇纸张增强剂的制备方法，首先将聚乙烯醇固体颗粒和去离子水加入到反应器中，加热至一定温度并保温使反应器中聚乙烯醇完全融解后，降温冷却，加入阳离子醚化剂对聚乙烯醇进行阳离子化；最后向阳离子聚乙烯醇溶液中加入聚合交联单体，体系pH值调节至酸性，保温一段时间后调节pH值至弱酸性后，得到透明液体。采用本发明可避免排出物不含有机卤化物和甲醛，离子化改性后的交联产品的留着率得到大幅度提高，它不仅能提高纸张的干强和湿强，而且能增加纸张的耐折度，如将其用于纸张表面涂布，亦可大幅度提高纸张的表面强度。同时，该产品制备工艺简单，原料成本较低，可扩大聚乙烯醇的应用范围。

<REC>

<申请号>=CN200810123043.3

<名称>=钒氮合金

<申请（专利权）人>=淮安鼎宇科技有限公司

<发明（设计）人>=刘先松

<申请日>=2008.06.19

<地址>=223100江苏省淮安市洪泽县工业园区北一道7号

<摘要>=本发明公开了钒氮合金，钒氮合金由以下成份重量百分比组成：钒85－90％，焦炭8－10％，聚乙烯醇2－5％；首先，按配比选料混合搅拌；然后，混合料在压模机中压制成预制块；最后，预制块放入料盒中置入窑炉锻烧，产品出窑炉后冷却、检验、包装。本发明的钒氮合金改善钢材抗拉强度、韧度，减轻钢材的重量。

<REC>

<申请号>=CN94102264.1

<名称>=一种轻质刨花板的生产工艺及其产品

<申请（专利权）人>=郭柏林

<发明（设计）人>=郭柏林

<申请日>=1994.03.16

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区幸福路166号2门1号

<摘要>=本发明涉及轻质刨花板(分室外型和室内型E<SUB>1</SUB>

级轻质刨花板)的生产工艺及其产品。依次以刨花制

造、干燥、分选、称量、拌胶、铺装、预压和热压、冷却、

裁边等工序完成，本发明对刨花制造、拌胶、预压和热

压等工序进行改进，使之适合于我国木材资源及化工

行业现状，生产出的各种E<SUB>1</SUB>级轻质刨花板达到

GB/T4897—92的标准。

<REC>

<申请号>=CN200710025013.4

<名称>=一种聚乙烯醇铝盐固定化微生物的改进方法

<申请（专利权）人>=南京理工大学

<发明（设计）人>=安立超;戴昕

<申请日>=2007.07.10

<地址>=210094江苏省南京市孝陵卫200号

<摘要>=本发明公开了一种聚乙烯醇铝盐固定化微生物的改进方法。该方法首先将聚乙烯醇PVA、海藻酸钠CA和二氧化硅SiO<SUB>2</SUB>加热溶于热水中，形成水溶液，并冷却；将微生物离心浓缩，得到固定化用微生物；将第PVA、CA以及SiO<SUB>2</SUB>混合溶液与固定化用微生物混合，搅拌使微生物菌体分散均匀；将上述混合液滴入作为固定液的饱和硼酸溶液中，微微搅拌使其固化成球状，并对其固化交联；交联后，将固化成小球的微生物洗净后得到聚乙烯醇铝盐固定化微生物。本发明在包埋胶体和固定液中添加了SiO<SUB>2</SUB>，这样不仅提高了固定化小球的传质性能，还降低了微生物固定化小球的制备成本；进行脱水提高固定化微生物强度和使用寿命，使固定化的微生物耐曝气强度非常好。

<REC>

<申请号>=CN99107926.4

<名称>=风化煤树脂类盐水型降滤失剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=李善祥;晁兵;郎春梅;刘雅华;韩有清;李燕生

<申请日>=1994.11.01

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种作为钻井泥浆处理剂使用的风化煤树脂类

盐水型降滤失剂及其制备方法,降滤失剂组成为腐植酸活性中

间体、水溶性聚丙烯腈铵盐复聚物和水溶性碳酰胺树脂,制备方

法是采用一步法或两步法的不排渣工艺路线。具有生产强度大,

原料利用率高,不形成二次污染、抗温、抗盐性能好的优点。广

泛适用于淡水、咸水、中盐污染下的深井钻探应用。

<REC>

<申请号>=CN97106234.X

<名称>=由含羟基或胺基化合物合成A(B)n型共聚物的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=应圣康;王晓松;张士福;罗宁;黄锦山

<申请日>=1997.01.20

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种由含羟基或胺基化合物合成

A(B)<SUB>n</SUB>型共聚物的方法。本发明将所述的含羟基或胺基化合物

先进行卤酰化，然后在催化剂和配位剂存在下，与乙烯基单体聚

合，可得到一系列具有预期目标的共聚物，本发明原料易得，反

应条件温和，所得到的A(B)<SUB>n</SUB>型共聚物分子量可控、分子量分布

较窄，加工性能良好，是一种具有良好应用前景的方法。

<REC>

<申请号>=CN200810231989.1

<名称>=横向粘接聚合物胶粘剂及其制备和使用方法

<申请（专利权）人>=西安威泰克思电子科技有限公司

<发明（设计）人>=杨青芳

<申请日>=2008.10.29

<地址>=710072陕西省西安市雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界1-11609

<摘要>=本发明涉及一种横向粘接聚合物胶粘剂及其制备和使用方法，其特征在于：将聚

乙烯醇水溶性合成高分子材料与聚乙二醇水溶性合成高分子材料在80℃环境下分散混

合溶解反应；然后加入丙烯酸溶液采用高速匀质分散机分散及反应得到横向粘接聚合

物胶粘剂。使用横向粘接聚合物胶粘剂的方法，将胶粘剂均匀涂覆在多种纸基或塑料

基货物包装袋、包装箱的接触表面。在接触表面的横向上产生一种类似于锯齿锁力的

粘接作用，从而可以防止包装袋、包装箱在堆放、运输时发生倾斜跌落造成破损。在

纵向只有微小的附着力，能方便的把包装袋、包装箱垂直分离，并且同时不会损坏货

物包装袋、包装箱的表面，也不会留下化学污染物。

<REC>

<申请号>=CN99811205.4

<名称>=从织物上除去烃类物质的方法

<申请（专利权）人>=桑泰克斯控股公司

<发明（设计）人>=杰里·朱克

<申请日>=1999.07.01

<地址>=美国南卡罗来纳

<摘要>=一种用于除去和处理吸收在织物中的烃类物质

的方法,该方法包括下列步骤:提供含有超过55%聚乙烯醇纤维

且用烃类物质污染的非织造织物,在加热至基本上低于聚乙烯

醇纤维的溶解温度的温水浴中处理该非织造织物,由此使得烃

类物质从该织物上脱除。

<REC>

<申请号>=CN200610015489.5

<名称>=美甲剂

<申请（专利权）人>=天津威欧斯生物科技发展有限公司;

<发明（设计）人>=宋国强

<申请日>=2006.08.30

<地址>=300202天津市大沽南路与琼州道交口恒华大厦B座3305室

<摘要>=本发明是一种用于成膜剂的美甲剂，它的主要成分由聚乙烯醇缩丁醛、硝酸纤维素、苯胺甲和氯代烃、邻苯二甲酸二甲酯、颜料等组成，经过专门工艺制作就可以得到相应美甲剂。美甲剂的光泽好，硬度、挠曲性等适宜，装饰效果好，使用安全，对人体无害，对指甲无损伤，具有耐水性，装饰效果持续期长。

<REC>

<申请号>=CN02140433.X

<名称>=皮芯双组分纤维法制备连续碳化硅纤维的生产工艺

<申请（专利权）人>=厦门大学

<发明（设计）人>=陈立富;罗学涛;张立同

<申请日>=2002.07.04

<地址>=361005福建省厦门市思明南路422号

<摘要>=涉及一种制备连续SiC纤维的生产工艺。首先将

高分子聚合物溶解在溶剂中制成皮液，然后将分散剂、高分子

聚合物、SiC粉末、烧结助剂溶解或分散在溶剂中制成芯液。

将皮液和芯液在压力下从皮芯复合喷丝组件的微孔挤出，皮液

包覆在芯液的外部。用湿法或干法使液流线固化，所得纤维经

拉伸和干燥后卷绕得原纤维。其芯部是由高分子粘结起来的陶

瓷粉术，皮部是纯高分子。原纤维在空气中低温氧化处理，在

高纯度Ar气氛下高温烧结获得芯部为SiC纤维而皮部为碳纤

维的连续纤维。最后氧化去除表皮的碳，得连续的烧结SiC纤

维。其纤维直径可降到20μm以下，化学成分接近计量纯的

SiC，α－SiC的含量高于90％，相对密度可高达98％以上。

<REC>

<申请号>=CN200810071976.2

<名称>=生物柴油专用的掺杂稀土离子的氧化锌纳米纤维催化剂制备方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=陈登龙;吕  玮;陈顺玉

<申请日>=2008.10.23

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及化工催化领域，具体涉及制备生物柴油的专用催化剂--掺杂稀

土盐的氧化锌纳米纤维催化剂的制备方法。其特征在于按重量百分比将有机酸、

聚乙烯醇、醋酸锌、稀土盐混合成掺杂稀土盐的氧化锌纳米纤维原液，在电压

5-10kV、喷丝头与接收装置距离10-20cm、供料流速3-5ml/1h、电纺温度40-50℃

条件下，用静电纺丝仪电纺制备醋酸锌/稀土盐/聚乙烯醇复合纤维，并放入马弗

炉中高温煅烧，500-600℃下保持3-5小时，得到掺杂稀土的氧化锌纳米纤维。

本发明制备掺杂稀土的氧化锌纳米纤维，设备简单，操作容易，可以大量制备；

用于催化油脂醇解反应制备生物柴油，条件温和，对设备腐蚀性小，产生废液

少，对环境污染低，催化剂可重复利用。

<REC>

<申请号>=CN01138381.X

<名称>=丝印中国书画工艺

<申请（专利权）人>=张朝亮

<发明（设计）人>=张朝亮

<申请日>=2001.12.31

<地址>=450006河南省郑州市工人路邮政局008信箱省民族美术研究会

<摘要>=本发明涉及一种丝印中国书画新工艺,采用该工

艺可印制人物、山水、花鸟、草虫、形神兼备、维妙维俏、栩

栩如生、色彩丰富、是新世纪、新生画派的展现,工艺由选用底

面材料、绘画设计、制版、染料色浆配制、印染、喷绘、裱糊、

成品包装组成,感光胶由明胶、硫酸钡、柠檬酸、重铬酸铵、30%

的铵水和蒸馏水组成,染化涂料色浆由A邦浆、粘合剂、柔软

剂、尿素和水组成,本发明打破了机印、丝网印、木刻水印等传

统方法,采用新工艺、新材料、印染、印刷和喷绘相结合,具有

仿真效果好、工艺简单、实用可靠、产品档次高、成本低、劳

动强度小、作品大小不受限制的优点,是国内外文化艺术交流的

最佳馈赠礼品,也是宾馆、家庭的现代艺术装饰品及珍贵的收藏

品。

<REC>

<申请号>=CN02819930.8

<名称>=作为抑制原油中石蜡沉积的添加剂的丙烯酸聚合物胶乳分散液与含有它们的组合物

<申请（专利权）人>=策卡有限公司

<发明（设计）人>=A·巴洛歇;D·朱赫;P·皮卡;T·E·普;C·特鲁斯兹科夫斯基

<申请日>=2002.08.02

<地址>=法国上塞纳省普托

<摘要>=本发明涉及以一种或多种(甲基)丙烯酸－n－烷

基酯单体，其中n是6－40，任选地一种或多种不太溶于水的(甲

基)丙烯酸和/或乙烯类单体，任选地一种或多种选自(甲基)丙烯

酰胺及其衍生物的极性单体，和任选地一种或多种选自乙烯不

饱和单羧酸和/或二羧酸或乙烯不饱和单羧酸酐和/或二羧酸酐

的单体的(共)聚合物为基的胶乳分散液。这些分散液是在水存

在下通过乳液自由基聚合得到的。这些分散液原样使用或以很

好地稀释在一种或多种溶剂中的溶液使用，抑制石油原油中石

蜡的沉积。

<REC>

<申请号>=CN200710024327.2

<名称>=环保木材胶粘剂

<申请（专利权）人>=姚志明

<发明（设计）人>=姚志明

<申请日>=2007.06.14

<地址>=215300江苏省昆山市苇城路88号

<摘要>=一种环保木材胶粘剂，主要用于人造板加工工业。主要特征是：该胶粘剂以聚乙烯醇、络合剂、淀粉、交联剂为主要成分，经加料混合、调节pH值、加热升温、保温反应、降温、出料程序得到主剂，用多异氰酸酯为固化剂。主要优点是胶合制品的耐水性好，胶合强度比脲醛树脂有所提高，没有甲醛释放量，生产车间没有刺激性气味。用于胶合板、刨花板、纤维板的制造，大大改善生产和使用环境。

<REC>

<申请号>=CN00109807.1

<名称>=生物种衣剂

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=李建中;李冬梅

<申请日>=2000.07.07

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及一种生物种衣剂,它包含载体介质、作

为成膜剂的(1)聚乙烯醇与(2)天然物质淀粉、糊精、甲壳素、纤

维素或半纤维素之一或多种和至少一种对植物有益的微生物

和/或次生代谢产物。本发明还涉及一种制备生物种衣剂的方法

以及由所述生物种衣剂包衣的种子。

<REC>

<申请号>=CN03115787.4

<名称>=肥皂纸

<申请（专利权）人>=上海润姿洗涤用品有限公司

<发明（设计）人>=鲁人康;陈国民;连亚锋

<申请日>=2003.03.13

<地址>=201815上海市嘉定区嘉朱路1125号

<摘要>=一种肥皂纸，包含作为载体的聚乙烯醇树脂和

皂，其特征在于：所述的皂由椰子油和十二烷基硫酸钠化合组

成；添加有苹果酸和酸石酸，以调整pH值至中性偏酸；添加

羊毛酯和甘油以润肤。本发明解决现有以聚乙烯醇树脂为载体

的肥皂纸因组成的选用和配伍不当所造成的碱性过大和难以

干燥成型的技术问题。

<REC>

<申请号>=CN200710098865.6

<名称>=瓷器饰面用贴花纸及其使用方法

<申请（专利权）人>=冯文印;官南方

<发明（设计）人>=冯文印;官南方

<申请日>=2007.04.28

<地址>=100075北京市丰台区蒲黄榆二里三号楼四单元1201(或1202)

<摘要>=本发明涉及一种瓷器饰面用贴花纸及其使用方法。为了解决现有技术成本高，浪费资源的缺陷。其由下至上的层次结构依次是塑料板层或覆膜纸层、淀粉层或聚乙烯醇层、颜料层、硅酸锆层和载体膜层。待印刷后，从塑料板上将花纸和载体层揭下，直接贴在瓷坯上，而后再将载体层浸水去掉，浸釉后烧制。其具有节省材料，节省能源，省工，成本低，图案质量好，转贴方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410023343.6

<名称>=一种无甲醛人造板制造用粘合剂

<申请（专利权）人>=湖南省浏阳市三星化工实业有限公司

<发明（设计）人>=黄道祖;刘宏章;王春华;周旭章

<申请日>=2004.06.24

<地址>=410300湖南省浏阳市金沙北路大塘冲49号

<摘要>=本发明涉及一种无甲醛人造板制造用粘合剂。它

的原料由醋丙共聚乳液、聚乙烯醇、淀粉、尿素、重质碳酸钙、

无机盐、水组成，该粘合剂不含甲醛，无毒、无害，易于储运，

使用方便；能适合现有的人造板生产设备和工艺；可冷拼、热

拼，冷压、热压。使用本发明制造的板材粘接强度高，力学性

能好，无甲醛释放，是家具制造、房屋装饰理想的环保材料。

<REC>

<申请号>=CN200480013315.4

<名称>=一种用于造纸的成分、其制备及其用途

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=T·金皮梅基;J·凯基;H·J·G·卢蒂克赫德

<申请日>=2004.05.14

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=一种容易溶解在水中或容易分散在水中的施胶

成分，含有阳离子化聚乙烯醇缩丁醛或其他当量阳离子化聚乙

烯醇缩醛，以改善纸或其他当量织物产品的表面性能。阳离子

化的聚乙烯醇缩丁醛可通过阳离子化聚乙烯醇缩丁醛或通过

丁酸酯化阳离子化的聚乙烯醇来制备。该施胶成分一般含有50

－90％聚乙烯醇缩丁醛或其他相应的聚乙烯醇缩醛，和10－50

％诸如蓖麻油的软化剂。含有聚乙烯醇缩丁醛的施胶成分可用

于例如防粘纸的原纸和喷墨打印纸的表面施胶中，或用于在纸

表面形成保护层。

<REC>

<申请号>=CN200810013683.9

<名称>=一种用于鼻中隔成形术后黏膜贴膜

<申请（专利权）人>=陶谦;周宣岩;高振峰

<发明（设计）人>=陶谦;周宣岩;高振峰

<申请日>=2008.01.24

<地址>=252601山东省临清市健康街306号

<摘要>=本发明属于制药技术领域，是一种用于鼻中隔成形术后的黏膜贴膜。本发明基本配方由如下药物组成：白芨、田七、三七、白蔹、聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠。本发明具有解毒消肿、敛腐生肌、止血化瘀、解毒排脓、活血消肿之功效，还具有抑菌及增强免疫作用。其积极效果在于：贴膜应用后可以减轻乃至消除鼻腔黏膜肿胀，抑制鼻腔黏膜出血，促使受损伤的鼻腔黏膜再生、修复和愈合，避免出现鼻中隔穿孔和鼻腔粘连。因为本发明是中药制剂，使用过程中对鼻腔黏膜无刺激、无毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN200810073622.1

<名称>=一种易降解的购物袋或产品包装袋及其制备方法

<申请（专利权）人>=方开林

<发明（设计）人>=方开林

<申请日>=2008.06.16

<地址>=546600广西壮族自治区桂林市荔浦县杜莫镇张村村长社屯78号

<摘要>=本发明公开了一种易降解的购物袋或产品包装袋及其制备方法，购物袋由聚乙烯醇粘液、石膏、植物纤维浆料、盐、消泡剂、无毒防水剂、阻油剂按一定的重量份配比制成。制造方法是将草料加水磨成浆，将聚乙烯醇加水加热制成粘液，将聚乙烯醇粘液、石膏、植物纤维浆料、盐、消泡剂、无毒防水剂、阻油剂按一定配比混合搅拌，注入模具，快速烘干，再经剪裁，边缘粘贴而成，本发明的优点是：本包装袋可以降解，对环境友好；制造原料易得、价格低廉；制备工艺简单，制作容易；可回收重复利用。

<REC>

<申请号>=CN01115186.2

<名称>=低醇解度聚乙烯醇的生产工艺

<申请（专利权）人>=青岛化工学院

<发明（设计）人>=刘继泉;李建隆;张志炳;王伟文

<申请日>=2001.08.01

<地址>=266042山东省青岛市郑州路53号

<摘要>=一种低醇解度聚乙烯醇的生产工艺,属于高分子

聚合物生产技术。它选用酯类、醚类、酮类、烃类等做为溶剂

添加剂与甲醇按比例互溶成混合溶剂。将聚醋酸乙烯溶于混合

溶剂,浓度为20～30%,升温至45～50℃。再按碱摩尔比0.05～

0.12的比例加入氢氧化钠催化剂进行醇解。然后加反应终止剂,

再加凝析剂将低醇解度聚乙烯醇析出。产品的醇解度为50～

90%。它可广泛用于低醇解度聚乙烯醇的生产,创造效益。

<REC>

<申请号>=CN96105687.8

<名称>=一种全降解、无污染、无滴漏仿塑材料及其制作方法

<申请（专利权）人>=宁文芳

<发明（设计）人>=宁文芳

<申请日>=1996.05.10

<地址>=072250河北省顺平县城内西大街农贸市场北楼顺平县飞天新技术开发有限公司

<摘要>=本发明涉及一种全降解无污染无滴漏仿塑材料

及其制作方法，组分为：聚乙烯醇1-10份，乙酸乙酯或乙酸丁

酯1-10份，磷酸0.5-1.5份或乙酸2-5份，碱适量；经选料、

制浆、过滤、涂布或浇铸、烘干制成，制浆时先将聚乙烯醇加

入到33-70份的水中，再加入其他料搅拌，烘干除水制成。本

发明不仅可以制作全降解无污染无滴漏农用地膜或大棚膜，具

有冬季不硬化、不怕寒风撕裂的特点，而且可作无污染食品包

装及容器等。

<REC>

<申请号>=CN99125518.6

<名称>=一种水稻田除草泡腾片剂

<申请（专利权）人>=陈丰喜

<发明（设计）人>=陈丰喜

<申请日>=1999.12.03

<地址>=321017浙江省金华市金磐开发区天丰化学有限公司蒋良中转

<摘要>=一种水稻田除草泡腾片剂,它包括具有除草活性

的2－(1, 3－苯并噻唑－2－基氧)－N－甲基乙酰替苯胺、2－

[[[[[(4,6－二甲氧基嘧啶－2－基)氨基]羰基]氨基]磺酰基]甲基]

苯甲酸甲酯、5－(4,6－二甲氧基嘧啶－2－基氨基甲酰氨基磺

酰基)－1－甲基吡唑－4－羧酸(乙酯)以及固体酸、碳酸盐、表

面活性剂、粘结剂、助流剂、干燥剂及载体。其外型为球状、

柱状、盘状、片状。

<REC>

<申请号>=CN99124619.5

<名称>=环保型气体净化固态蓄电池

<申请（专利权）人>=许裕金

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1999.11.20

<地址>=330029江西省南昌市火炬大街国家高新技术开发区裕金环保新技术研究有限公司

<摘要>=本发明提供了一种环保型气体净化固态蓄电

池。本发明技术采用复合型正负极电极和复合型碳元素微粒多

元超强酸固态电解质,及气体净化膜构成电池。固态电解质有抑

制氢的析出,提高氧的化合能力,增加正极板的孔隙和导电率及

电池容量,提高极板的紧装配和抗腐蚀性及耐震性,延长极板的

使用寿命。气体净化膜消除了蓄电池产生酸雾对环境的污染,

该发明蓄电池容量大,电性能好,寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710011249.2

<名称>=一种环保蓄能型自发光并反光的结构

<申请（专利权）人>=杨毅男;

<发明（设计）人>=杨毅男

<申请日>=2007.05.11

<地址>=111312辽宁省沈阳市沈河区承德路七号

<摘要>=一种环保蓄能型自发光并反光的结构。本发明为精细化工技术领域。它是以建筑物、构筑物、桥梁、线杆、车体和交通护栏、道路交通安全标志牌、公交车站牌、机动车牌、牌匾、警示标识及服饰、箱包等系列产品为基体(1)，在(1)的外表面设有中文文字或英文字母或阿拉伯数字或标志标识的轮廓(2)，在(2)的里面印刷或喷涂与(1)材质相融的与(2)规格尺寸相符的涂料或油墨(3)，在(3)的表面印刷或喷涂胶黏剂(4)，在(4)的表面印刷或喷涂蓄能自发光材料(5)，在(5)的表面印刷或喷涂玻璃微珠(6)，在(6)的表面印刷或喷涂透明胶(7)，当(1)的材质为金属时，在(1)和(2)的中间设有喷塑层(8)，其采用现代工艺精制而成，夜间发光并反光。

<REC>

<申请号>=CN200610051746.0

<名称>=一种悬浮微生物载体及其制备方法

<申请（专利权）人>=南昌大学

<发明（设计）人>=张文龙;李茂康;蒋柏泉;刘燕燕

<申请日>=2006.05.29

<地址>=330031江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号

<摘要>=一种悬浮微生物载体及其制备方法，载体为网状

大孔和微孔骨架组合结构，网孔孔径0.5～2mm，骨架微孔孔

径小于100μm，容重10～

30Kg/m<SUP>3</SUP>，比表面积20～

100m<SUP>2</SUP>/g，制备方法是先将100份

的聚乙烯醇配制成8～12％的水溶液，然后将50～180份40％

的硫酸和30～200份甲醛液先后加入到聚乙烯醇水溶液中，

20～60℃温度反应5～20分钟，再加入5～50份粉末状无机填

料，高速搅拌，注入耐酸模具中，通过微孔气体分布器，通入

预热空气发泡，使料液体积增大2～10倍，40～80℃温度处理

4～24小时，本载体集微孔大表面、大孔通透性、亲水性及强

吸附性于一体，具有传质性能好、微生物亲和性优良、生物负

载量高、物理化学稳定性好、悬浮流动性及制造成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN00109520.X

<名称>=一种可催化硅氢加成反应的大孔径高分子催化剂微珠的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=阚成友;赵培真;刘德山

<申请日>=2000.06.30

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种可催化硅氢加成反应的大孔径

高分子催化剂微珠的制备方法,具体地说是交联聚苯乙烯－铂

络合物催化剂微珠的制备方法。首先通过悬浮聚合和悬浮后聚

合制得大孔径氯甲基化交联聚苯乙烯微珠;然后通过该微珠的

巯基化和络合反应,制得本发明的催化剂微珠。本发明的催化剂

具有活性高、选择性好、易于分离并可重复使用的特点。利用

该催化剂可提高硅氢加成反应产率和产品纯度,缩短反应时间,

降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200610036377.8

<名称>=无甲丁醛环保型人造板粘合剂

<申请（专利权）人>=东莞市志爱电子科技有限公司

<发明（设计）人>=黄志新

<申请日>=2006.07.07

<地址>=523017广东省东莞市塘厦镇第一工业区30号

<摘要>=本发明公开了一种无甲丁醛环保型人造板粘合

剂，其特点是：所述无甲丁醛环保型人造板粘合剂包括：聚乙

烯醇60－80份、淀粉650－800份、水1300－1800份、氢氧

化钠10－28份、双氧水坝30－50份、过硫酸铵0.5－1.5份、

乙酸乙稀酯24－35份、硼砂4－7份、十二烷苯甲基磺酸钠23

－32份、尿素25－40份、乙二醇30－40份、氟化钠3－6份、

粘土250－340份，将聚乙烯醇、改性淀粉混合制成主剂，将

聚乙烯醇进行氧化，淀粉进行二改性一交联，硼砂作为交联剂

和硅烷作为偶联剂，再将所有原料进行混合，采用以上技术方

案的发明具有无污染，粘接强度、耐水性能优良的优点。

<REC>

<申请号>=CN92101326.4

<名称>=镍氢电池及其制造技术

<申请（专利权）人>=江门三捷电池实业有限公司

<发明（设计）人>=李萌初;陆荫文;区学香;连武奎;谢洪超;林祖达;杨福如;谭伯均

<申请日>=1992.03.09

<地址>=529051广东省江门市郊东风乡五里

<摘要>=本发明涉及可充电电化学电池，特别是涉及由镍

电极为正极和由多元多相电化学储氢合金构成负极

的可充电电池，该电池的电极还包括高容量密度的泡

沫镍基板以及特定的活性物质、添加剂和添加剂混合

物，使镍氢电池的电化学性能如放电容量、高倍率放

电、自放电等得到了良好的改善。

<REC>

<申请号>=CN200610042534.6

<名称>=海洋生物光催化酶

<申请（专利权）人>=权力敏;

<发明（设计）人>=权力敏;曲奕

<申请日>=2006.02.27

<地址>=266033山东省青岛市市北区辽宁路226号704室

<摘要>=本发明涉及一种海洋生物光催化酶制剂，由二氧化钛、海洋生物活素酶及聚乙烯醇按比例经加温、溶解、提纯、冷却、包被、乳化等工艺制成。二氧化钛为消毒组分，其产生的光合能量有强大的氧化能力，使细菌细胞膜上的有机物及菌体蛋白质、DNA发生氧化反应，在海洋生物活素酶的辅助作用下，通过各自的特性，协助二氧化钛进行灭菌。聚乙烯醇是载体黏合剂，将海洋生物酶包被保护其活性。当与二氧化钛结合时，其光能激活包被的海洋生物酶，使其活性释放，在协同作用下达到完全灭菌效果。本发明有以下优点：适合于各领域、各种物品的消毒；效果好、对物品无损坏；无毒无害、无污染；生物科技工艺，应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200610016749.0

<名称>=一种木材加工用环保型黏合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=张龙;张贵清

<发明（设计）人>=张龙;张贵清

<申请日>=2006.04.05

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区延安大街17号

<摘要>=一种木材加工用环保型黏合剂的制备方法，属于精细化工和高分子材料领域。本发明的目的是利用天然高分子糯粉和无毒的有机高分子聚乙烯醇为原料，经化学反应后制成了一种木材加工用环保型黏合剂的制备方法。本发明是以天然高分子物质糯米粉(或支链玉米淀粉)和PVA为原料，经化学反应后，再添加适量的含有活泼官能团的有机物及高分子聚合物改性剂、表面活性剂、偶联剂、填料等组分制成的。该黏合剂中不含有甲醛，是绿色产品。该产品适用于胶合板、细木工板、刨花板及密度板的生产。所制得的产品达到E<SUB>0</SUB>级的标准，粘接强度达到国标所规定的要求。产品的成本与通用的脲醛胶相当。

<REC>

<申请号>=CN200810198998.5

<名称>=叠层式电池浆层纸

<申请（专利权）人>=广东肇庆明珠纸业有限公司

<发明（设计）人>=肖勇;樊士兴;温斌芳

<申请日>=2008.10.07

<地址>=526600广东省德庆市朝阳西路238号

<摘要>=本发明属于电池浆层纸的制造技术领域，具体公开的是一种叠层式电池浆层纸，所述浆层纸包括基纸和涂覆在基纸的正面及反面的涂布层，其中涂布层由复合缓蚀剂、变性淀粉、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇及辅助剂组成。该叠层式电池浆层纸保液性能好、隔离性能好，同时其吸液量大、吸液速度快，能满足叠层式锌－锰干电池的开路电压高而短路电流低的较好的电性能要求。

<REC>

<申请号>=CN200810139400.5

<名称>=墨迹清除剂

<申请（专利权）人>=刘咏梅

<发明（设计）人>=刘咏梅

<申请日>=2008.09.02

<地址>=272501山东省汶上县宝相寺路北段1526号

<摘要>=本发明公开一种墨迹清除剂，其成分主要由十二烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硅酸钠、复合酶以及聚乙烯醇树脂组成，由上述成分经过加工制作而成为的一种墨迹清除剂。具体配方是：质量为15％的十二烷基苯磺酸钠、质量为10％的三聚磷酸钠、质量为20％的硫酸钠、质量为5％的碳酸钠、质量为5％的硅酸钠、质量为2％的复合酶以及质量为43％的聚乙烯醇树脂。使用本发明可以彻底清除衣物上墨汁墨迹，并且使用方便，对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN03143304.9

<名称>=一种环保型绿色卫生涂料的生产方法

<申请（专利权）人>=刁子学

<发明（设计）人>=刁子学;李立仙;刁子东;崔玉凯;李连营

<申请日>=2003.09.18

<地址>=061600河北省东光县大单镇刁庄村

<摘要>=本发明涉及一种环保型涂料的绿色卫生涂料，其

采用专用胶做为基料，选择了遮盖力强耐光的金红石型钛白粉

和立德粉，铣钛型钛白粉为颜料，稳定性好的高细度双飞粉，

和硅灰石粉为填料，选用高效，长效，低毒以触杀为主的久效

菊酯、乐斯本、杀灭菊酯等室内用杀虫剂，加入了长效无毒的

增效剂，经用固体乳化剂为载体包覆材料，能有效的提高杀虫

剂杀灭效果和延长杀虫剂的持效期，本发明在生产过程中对人

体无伤害、无三废，在使用中，便于施工，而且色料丰富，手

感细腻柔和，且有良好的耐碱、耐水、污染后便于擦洗等特点。

<REC>

<申请号>=CN03119676.4

<名称>=用于渗透汽化的聚电解质膜和聚电解质复合物膜的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈翠仙;韩宾兵;邹健

<申请日>=2000.06.09

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用于渗透汽化的聚电解质膜和

聚电解质复合物膜的制备方法，制备的是阳离子聚乙烯醇膜

等。在一个实施例中，其制备方法是将聚乙烯醇溶解于水中，

在溶液中加入氢氧化钾，再加入阳离子醚化剂，反应，将阳离

子聚乙烯醇配制成水溶液，经过滤、脱泡后，在聚丙烯腈基膜

上涂布，烘干，即为本发明的阳离子聚电解质膜一种。用本发

明的方法制备的复合物膜，其制备工艺简单，用于有机物脱水

时，具有高渗透通量和高分离因子的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510042820.8

<名称>=用于水稻种子衣包剂的成膜剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=西北农林科技大学无公害农药研究服务中心

<发明（设计）人>=潘立刚;陈安良;冯俊涛;周一万;李广泽;叶海洋;张兴

<申请日>=2005.06.16

<地址>=712100陕西省杨凌邰城路3号

<摘要>=本发明公开了一种用于水稻种子衣包剂的成膜

剂，该成膜剂含有以下质量百分比的原料：聚乙烯醇7～9.9％、

乙烯—醋酸乙烯共聚物0.1～3％，其余为水，上述原料的总和

为100％。其制备方法是，在加热条件下先将聚乙烯醇加入到

部分水中溶解并搅拌，搅拌时加入乙烯—醋酸乙烯共聚物乳

液，待上述物料混合均匀后，加快搅拌速度，并缓慢加入剩余

的水，随后继续维持搅拌并将物料加热至90℃～100℃，待混

合物系呈均相液体后冷却至室温，即可制得固含量为10％的种

衣剂成膜剂。本发明的用于水稻种子衣包剂的成膜剂具有3～

5ml/m<SUP>2</SUP>·h的透水性能和在水中

96h不被水溶毁的性能。

<REC>

<申请号>=CN200510038676.0

<名称>=聚乙烯醇基活性炭纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=俞汉青;张淑娟;郑家传

<申请日>=2005.03.30

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本发明聚乙烯醇基活性炭纤维的制备方法，特征是先将湿法纺丝的聚乙烯醇纤维在0.01－0.1cN/dtex张力下于180－220℃空气中加热至失重率达7－12％；再用质量浓度为5－15％的脱水剂溶液浸渍该纤维，沥干；然后在0.01－0.1cN/dtex张力下于240－270℃空气中加热纤维至其初始重量的55－65％；再于300±10℃空气中保持0.5－1小时；将所得碳化丝于惰性气氛或静态空气中加热至900－1100℃，然后在此温度下通入二氧化碳、水蒸气或维持静态空气气氛保温0.5－1.5小时。本发明通过分步预氧化、脱水、碳化处理的特定组合，并在各阶段施加适当的张力，避免了纤维受热易硬结、熔并、断丝的缺点；得到的聚乙烯醇基活性炭纤维力学和吸附性能良好，特别适用于既需要丰富微孔又需要可以吸附大分子物质的中孔和大孔的水处理领域。

<REC>

<申请号>=CN200510009677.2

<名称>=低温高收缩高阻隔膜及其生产方法

<申请（专利权）人>=朱家牧

<发明（设计）人>=朱家牧

<申请日>=2005.01.28

<地址>=256610山东省滨州市渤海5路684号

<摘要>=低温高收缩高阻隔膜，它涉及一种低温高收缩高

阻隔膜及其生产方法。本发明的阻隔膜包括外表层和内表层，

它还包括至少一层由聚酰胺、乙烯－乙烯醇共聚物、聚乙烯醇

中的一种或几种的混合物制成的阻隔层，它按照下述方法进行

制备：将外表层、内表层和至少一层阻隔层进行多层共挤，然

后在吹胀比为1∶1.5～8、温度小于等于80℃的条件下吹胀至

折径为100～800mm，得到筒状膜制品。本发明以聚乙烯醇作

为阻隔层的高阻隔、低温该收缩膜是一种具有多层结构的膜，

所述具有多层机构的膜由3～7层构成，管状膜制品的宽度为

折径100～800mm、热水收缩率在80～90℃时至少一个方向≥

20％、30％、40％，拉伸强度≥30Mpa，断裂伸长率≥60％。

<REC>

<申请号>=CN03116717.9

<名称>=一种干燥剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=李沧海

<发明（设计）人>=李沧海

<申请日>=2003.04.30

<地址>=315000浙江省宁波市江北区甬江镇联成村三官堂加油站对面宁波市江北沧海铸造材料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种干燥剂及其生产方法的技术领

域。其以粘土为主要原料，其特征在于干燥剂主体含有钙基膨

润土为10－50％，凹凸棒土90－50％，除主体以外，干燥剂

还含有聚乙烯醇0.2－0.6％，聚丙烯酰胺0.6－0.2％，氯化钙

10－30％，上述聚乙烯醇、聚丙烯酰胺和氯化钙质量百分比是

以主体总质量为计算基准，并且上述百分比为质量百分比。其

制造方法是选矿－干燥粉碎－混合－挤压－造粒－干燥主要

步骤，最后得到一种无毒无味、无接触性腐蚀、无环境污染的

环保型干燥剂，同时可以重复再生使用，是成本低廉的干燥剂，

适合在精密仪器、电子产品、医药保健品、食品包装等行业上

推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01132508.9

<名称>=包括至少一种聚酰胺的组合物及包括该组合物涂层的复合材料

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=O·朱利安;M·韦尔希;A·特斗尔迪;J·M·萨热

<申请日>=1995.12.27

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明提出粉末形式的组合物,其中(i)包括至少

一种聚酰胺和至少一种含乙烯、乙烯醇和任选乙酸乙烯酯单元

的共聚物(EVOH)和/或改性聚乙烯醇(不包括共聚物(A));或包

括至少一种聚酰胺粉末和至少一种改性EVOH和/或聚乙烯醇

的粉末(不包括共聚物(A));或(i)包括至少一种聚酰胺和乙烯与

至少一种共聚单体的共聚物(A),该共聚单体选自不饱和羧酸、

不饱和羧酸酯或饱和羧酸乙烯酯或共聚物(A)与改性或未改性

EVOH和/或聚乙烯醇或改性EVOH和/或聚乙烯醇(不包括共聚

物(A)),(ii)不同组分在单一组分组成的粉末颗粒和多个组分组

成的粉末颗粒之间分配。按照本发明,可用该粉末在金属底物上

形成涂层。

<REC>

<申请号>=CN200510067637.3

<名称>=耐热性改善且贮存期延长的双组分粘合剂

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=H·U·福斯特;M·范博克斯特尔

<申请日>=2005.03.24

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及一种稳定的，耐热性胶体稳定化水基

双组分木材粘合剂，该粘合剂以乙酸乙烯酯和作为交联剂的N

－羟甲基丙烯酰胺为基础，还包括芳香族和/或环脂族单体，如

丙烯酸2－苯氧基乙酯和/或甲基丙烯酸异冰片酯，和甲基丙烯

酸甲酯。胶体体系包括高分子量的部分水解聚乙烯醇和一种或

多种中度水解聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN200610038659.1

<名称>=脲醛树脂添加剂

<申请（专利权）人>=许盛英

<发明（设计）人>=许庆华;朱泽波;邓安春

<申请日>=2006.03.07

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇石桥路40号(原石桥路5－1号)

<摘要>=本发明公开了一种脲醛树脂添加剂，其技术方案

的要点是，脲醛树脂添加剂配料包括下列组分：活性凹凸棒石

粘土、氧化镁、聚乙烯醇、聚丙烯酰铵和十二烷基磺酸钠，将

上述配料混合后共同进行磨粉，包装为脲醛树脂添加剂的成

品。脲醛树脂添加剂是一种具有活性矿物质和高分子的中性填

料，脲醛树脂添加剂适用于在生产各种人造板材时，添加在脲

醛树脂内，以提高脲醛树脂的内在质量和降低甲醛的释放量，

减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200610021957.X

<名称>=阻燃型无甲醛木材胶粘剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=杨冰;唐勇;王玉忠;王德龙

<申请日>=2006.09.28

<地址>=610064四川省成都市九眼桥四川大学化学学院

<摘要>=本发明公开的阻燃型无甲醛木材胶粘剂，按重量

份计，其中含有：聚乙烯醇15～35份，含磷、硼无机酸4～8

份，含多胺基的有机胺4～8份，防腐剂1～5份，填料0～10

份，水70～125份，且其pH值为5.0～7.0。本发明还公开了

这种木材胶粘剂的制备方法。由于本发明提供的胶粘剂中的阻

燃成分磷、硼是通过反应相接于聚乙烯醇上，因而不仅在生产

和使用过程中无甲醛释放，避免了甲醛释放对环境和人体的伤

害，而且避免了已有技术外加阻燃剂所带来的一系列问题。本

发明提供的制备方法也简单，工艺成熟，易于控制。

<REC>

<申请号>=CN200580019545.6

<名称>=硅烷－改性的聚乙烯醇

<申请（专利权）人>=瓦克聚合系统两合公司

<发明（设计）人>=A·巴赫尔;K·E·菲克特;T·迈尔

<申请日>=2005.10.20

<地址>=德国布格豪森

<摘要>=本发明涉及硅烷－改性的聚乙烯醇，其通过以下

方式得到：一个或多个乙烯酯在环氧化物功能性共聚单体存在

的情况下自由基聚合，随后利用亲核的硅烷化合物硅烷化该环

氧基团，然后皂化硅烷－改性的乙烯酯混合聚合物。

<REC>

<申请号>=CN200410082743.4

<名称>=能自发光的各种中文文字和阿拉伯数字及英文字母的字体

<申请（专利权）人>=杨毅男

<发明（设计）人>=杨毅男

<申请日>=2004.11.05

<地址>=111312辽宁省灯塔市铧子镇花家街

<摘要>=本发明属于化学范畴，为精细化工技术领域。本

发明是以各种材质的橱窗、牌匾、广告、标牌、机动车牌照、

商标、标识、标语、地名牌、交通指示牌、车站站点牌或其上

面的字体为基体(1)，在塑料薄膜或玻璃透明纸(4)的下面喷涂与

基体(1)相融的胶黏剂(3)，在胶黏剂(3)的下面是离型纸(2)，在

(4)的上面喷涂或印刷发光材料黏结层(5)，在发光材料黏结层(5)

的上面滴注水晶胶(6)，取掉离型纸(2)，使胶黏剂(3)直接与基

体(1)黏结。本发明符合环保要求，生产时无污染、无“三废”

排放；使用时不需电源，充分利用自然光源，其吸光、蓄光、

发光过程可无限循环，永久使用；其激发时间短，有效余辉时

间长，亮度高。本发明适用于所有需要自发光的字体使用。

<REC>

<申请号>=CN200610044821.0

<名称>=一种内墙环保涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=高伟;

<发明（设计）人>=高伟

<申请日>=2006.06.16

<地址>=255100山东省淄博市淄川区文化路13号

<摘要>=本发明公开了一种内墙环保涂料及其制备方法，由下述重量配比的原料制成：聚乙烯醇5～15、水60～90、0.4％(重量)四硼酸钠溶液1～2、钠基膨润土2～6、灰钙粉18～30、白水泥10～20、白木炭8～12、SKANEM.8防霉剂0.1～0.4、NATROSOL 250增稠剂0.1～0.20。本发明还公开了上述内墙环保涂料的制备方法。本发明涂料在潮湿时，会吸收潮气，在干燥的时候，它会把吸收了的潮湿发放出来，从而出色地发挥调节湿度的作用。此外，还能消除房间里的气味和有害物质等。

<REC>

<申请号>=CN00109519.6

<名称>=利用高分子催化剂制备碳官能有机氯硅烷的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=阚成友;刘德山;赵培真

<申请日>=2000.06.30

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及利用高分子催化剂制备碳官能有机

氯硅烷的方法。首先制备由氯铂酸与含巯甲基的大孔径交联聚

苯乙烯微珠形成的络合物催化剂,然后将该催化剂用于催化含

氢氯硅烷与甲基丙烯酸烯丙酯的加成反应,反应体系中加入阻

聚剂、溶剂等,通入氮气,升温、反应,冷却至室温后减压蒸馏,

以高产率制得高纯度的甲基丙烯酰氧丙基氯硅烷,并且催化剂

微珠可重复使用。

<REC>

<申请号>=CN200680002463.5

<名称>=O/W乳液组合物

<申请（专利权）人>=大正制药株式会社;

<发明（设计）人>=西奥义宪;铃木康之;近藤靖;丸本阿娅

<申请日>=2006.01.16

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种O/W乳液组合物，通过在皂化度为70～96mol％的部分皂化聚乙烯醇和羧基乙烯基聚合物中，相对于组合物的总量，加入40wt％以下的特定油成分，将pH调整为3.5～8.5，就能够得到用于皮肤时刺激少、安全、可以长时间稳定地保存，使用感优异的O/W乳液组合物。可以以乳剂、化妆水、软膏、凝胶、喷雾剂等一般被使用的剂型使用。

<REC>

<申请号>=CN200680055392.5

<名称>=具有防渗性的热塑性聚合物组合物的受控配混

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=T·阿尔潘;O·罗藏

<申请日>=2006.12.20

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明提供了将烯烃树脂与防渗树脂配混以制造热塑性聚合物

共混物的方法，该聚合物共混物可用于制造对有机溶剂具有防渗性的

模塑或挤出制品。

<REC>

<申请号>=CN96198882.7

<名称>=包装用层压制品和生产此包装用层压制品的方法,以及用此包装用层压制品制造并具有优越氧气阻隔性能的全装容器

<申请（专利权）人>=利乐拉瓦尔集团及财务有限公司

<发明（设计）人>=M·奔特马;M·伯林

<申请日>=1996.10.02

<地址>=瑞士普利

<摘要>=此公开涉及一种包含聚乙烯醇层(14)的层压包装

材料(10),聚乙烯醇层用作氧气阻隔层,并涂于纸芯层或纸板芯

层(11)的一侧。为了减少层压包装材料(10)中所用聚乙烯醇的

量,在芯层(11)和聚乙烯醇层(14)之间涂一层用作粘接剂的塑料

层(15),此塑料层使纤维层(11)的不同粗糙表面平整化,在此同

时形成一有效阻隔层,防止聚乙烯醇渗透入这一层。通过涂布的

塑料层(15)及另一涂于聚乙烯醇层上的塑料层(13),使聚乙烯醇

层将被密封起来,并很好地保护最终制成的包装材料(10)使其

免受潮气和湿气影响。

<REC>

<申请号>=CN200310109314.7

<名称>=显像管用荧光粉浆料的配制方法

<申请（专利权）人>=上海永新彩色显像管股份有限公司

<发明（设计）人>=宋毅锋

<申请日>=2003.12.12

<地址>=200237上海市闵行区朱梅路201号

<摘要>=本发明涉及一种显像管用荧光粉浆料的配制方

法，首先将荧光粉和少量水以及聚乙烯醇混合在一起，搅拌均

匀，配制成糊状物，待该糊状物静置8～12小时后，使每个荧

光粉颗粒都被水完全浸润，成为预配液，然后将该预配液与纯

水、聚乙烯醇以及感光剂混合配制成涂屏用浆料，该浆料中无

须添加其它表面活性剂，经搅拌均匀后用于涂屏。采用本发明

的方法配制荧光粉浆料，荧光粉颗粒具有良好的分散特性，并

且提高了荧光粉浆料的涂覆性能，涂覆的荧光膜较薄，膜层致

密，荧光膜图形的边界齐整性优异，能够满足高清晰电视用彩

管的涂屏要求。采用本发明的上述荧光粉和相应的浆料配制方

法，简化了原始的浆料配制过程和材料，降低了生产成本，同

时得到了质量优异的荧光膜。

<REC>

<申请号>=CN03809777.X

<名称>=喷墨记录介质及其制造方法

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=近藤登;吉田义雄;岩崎和博;远藤昭一;小林刚

<申请日>=2003.03.07

<地址>=日本东京

<摘要>=在具有透气性的支持体上具有含有氧化铝和聚

乙烯醇的记录层的喷墨记录介质。该喷墨记录介质通过以下方

法制造：在支持体上涂布上述记录层用涂液，趁该记录层处于

湿润状态时涂布含有硼酸盐和水溶性镁盐的处理液，趁上述记

录层处于湿润状态时在加热的镜面加工面上压合该记录层，并

进行干燥。

<REC>

<申请号>=CN200610016708.1

<名称>=一种新的电极表面的功能化方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=董绍俊;杨国程

<申请日>=2006.03.24

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明提供一种新的电极表面的功能化方法。在

80－90℃水浴中，将聚乙烯醇和醋酸纤维素分别溶于水，得到

质量百分比浓度范围为8－15％的溶液；室温条件下将壳聚糖

溶于90％的浓醋酸中，得到质量百分比浓度范围为2－3％的

溶液。可以将三种聚合物溶液分别放在塑料注射器中进行电

纺；注射器尖端用移液器吸嘴作为喷口，针管和针头合称为喷

管。喷管与水平面约成30°角，电场强度范围为2－3kV/cm，

采用洁净的玻碳片、金片或导电玻璃作为阴极收集纳米纤维

毯，控制电纺的时间为4－30秒，可以分别得到质量密度范围

为0.3－10mg/cm<SUP>2</SUP>的纳米纤维毯

修饰电极。该制备方法经济、简单，而且适合于多种电极基底

材料的修饰，并为进一步组装提供适用的前体聚合物膜。

<REC>

<申请号>=CN200410038534.X

<名称>=用于碳酸钙颜料的聚乙烯醇粘合剂

<申请（专利权）人>=国际人造丝公司

<发明（设计）人>=J·R·伯伊兰

<申请日>=2000.11.03

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=制备纸涂料组合物，该组合物在细粒子尺寸碳酸

钙的高固体水平下具有改进的低剪切粘度。低剪切粘度的改进

通过如下方式达到：在主要包含细粒子尺寸碳酸钙的颜料粒子

的淤浆中，溶解细粒子尺寸、部分水解的低分子量聚乙烯醇粉

末。不需要外部加热或向淤浆中加入水就可达到聚乙烯醇的溶

解。然后，可采用其它组合配制淤浆，以生产喷墨纸涂料组合

物，当涂敷到纸基材上时，该组合物提供优异的喷墨印刷性能。

<REC>

<申请号>=CN200610058417.9

<名称>=涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=林益增;林宪宗

<发明（设计）人>=林益增;林宪宗

<申请日>=2006.03.24

<地址>=台湾省台北县

<摘要>=一种涂料及其制备方法，该涂料至少含有甲壳素以及用来结合前述甲壳素微粒子的聚乙烯醇，

并利用水为主的溶剂予均匀调和成水性涂料混合液，由该甲壳素氨基来吸附空气中的甲醛并予固定化达到净化空气及防霉抗菌效能；该涂料的制备方法包含：将聚乙烯醇与水混合在温度约85℃下持续搅拌直到聚乙烯醇完全溶解于水中，然后再将该混合物冷却至30℃以下备用；将甲壳素与水混合搅拌并加入抗菌保存剂以及有机酸后，持续搅拌直到甲壳素完全溶解；然后将前述聚乙烯醇混合液缓慢地添加到前述甲壳素混合液中持续搅拌直到使该二种混合液均匀混合后，再令该搅拌操作渐次地减慢搅拌速度直到停止即可完成涂料的制备。

<REC>

<申请号>=CN200380102572.0

<名称>=具有优异声学性能的聚乙烯醇缩丁醛夹层及其制备方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=S·J·本尼森;D·L·赖默

<申请日>=2003.10.29

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=本发明是一种以单一增塑剂增塑并具有隔音性

能的PVB夹层。本发明夹层当用在玻璃层压材料中时，可提

供足够用作安全玻璃层压材料的强度。

<REC>

<申请号>=CN200680040948.3

<名称>=包含奥氮平的药物制剂

<申请（专利权）人>=艾克塔维斯集团公司

<发明（设计）人>=T·克里斯特詹森

<申请日>=2006.10.27

<地址>=冰岛哈布纳菲厄泽

<摘要>=本发明涉及一种稳定的包含奥氮平的药物制剂。该组合物包含奥氮平或其可药用盐和一种或多种适宜的药用赋形剂，其中该组合物用包含聚乙烯醇的包衣进行了包衣。

<REC>

<申请号>=CN200710090707.6

<名称>=一种水溶性塑料薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=河北保立洁环保科技有限责任公司;

<发明（设计）人>=王梦华;王银莲

<申请日>=2007.04.04

<地址>=054009河北省石家庄市欲华区宋村村东

<摘要>=一种水溶性塑料薄膜，由下述重量份原料制成：聚乙烯醇10～20、增塑剂1～3.5、润滑剂1～5、流平剂0.5～1、破乳剂3～5、抗氧化剂0.3～1、着色剂0.1～0.5、降解助剂2～6、水100。其制备包括如下步骤：先将水加入反应釜中，然后将聚乙烯醇徐徐加入反应釜中，加料同时边升温边搅拌；搅拌5～10min后加入破乳剂，紧接着加入增塑剂；接着将润滑剂、流平剂、抗氧化剂、着色剂、降解助剂按比例混匀后加入反应釜中，控制反应釜温度在90～110℃，搅拌30～40min；把制成溶液置于60～80℃贮存罐内，静置消泡20～30min后，将所得胶料利用涂布机喷涂制膜。本发明塑料薄膜无毒无味，力学性能好，水溶性能优异，溶解速度快，且其原料价格低廉，制备工艺简单易操作。

<REC>

<申请号>=CN200810052922.1

<名称>=具有抗热震性能的致密氧化锆陶瓷及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=刘家臣;李中秋;李顺;敬畏;何欣

<申请日>=2008.04.28

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种具有抗热震性能的氧化锆陶瓷，其组成及原料重量百分比含量为：电熔10mol％氧化镁部分稳定氧化锆78～82％，磷酸镧18～22％，外加聚乙烯醇0.1～0.3％作分散剂；经配料、注浆成型或干压成型后于1600℃烧结。本发明提供了一种能够保持氧化锆陶瓷较好的力学性能及抗熔融金属或玻璃液腐蚀性能的同时，具有高的抗热震性、高致密度、耐腐蚀的氧化锆陶瓷，广泛用于电子元器件、磁性材料、粉末冶金等行业。

<REC>

<申请号>=CN200510021163.9

<名称>=一种室温固化特种装配用环氧胶粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=西南科技大学

<发明（设计）人>=戴亚堂;张小博

<申请日>=2005.06.25

<地址>=621010四川省绵阳市涪城区西南科技大学

<摘要>=一种室温固化特种装配用环氧胶粘剂的制备方法，其特征是由下列步骤组成：按重量配比甲醛30～50份、聚乙烯醇100～200份混合，在80－95℃保持2－3小时；再加入尿素50～70份、异氰酸酯10～20份，在30～80℃反应3～5小时后制得改性聚乙烯醇；取制得的改性聚乙烯醇5～30份，加入环氧树脂70～90份混匀，得到改性聚乙烯醇增韧的第1组分；取填料5～30份、稀释剂5～50份、二乙烯三胺10～30份混匀，得到第2组分。第1、2组分混合使用，在室温下能快速固化，可在－90～120℃下使用，单搭接样拉伸剪切强度＞10MPa，挥发物含量＜10％，粘度在80－500mPa·s之间，对金属、陶瓷、玻璃及有机聚合物等均有较好的粘接性。

<REC>

<申请号>=CN03119675.6

<名称>=一种用于渗透汽化的聚电解质膜和聚电解质复合物膜的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈翠仙;韩宾兵;邹健

<申请日>=2000.06.09

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种用于渗透汽化的聚电解质膜和

聚电解质复合物膜的制备方法，制备的是阳离子聚乙烯醇膜

等。在一个实施例中，其制备方法是将聚乙烯醇溶解于水中，

在溶液中加入氢氧化钾，再加入阳离子醚化剂，反应，将阳离

子聚乙烯醇配制成水溶液，经过滤、脱泡后，在聚丙烯腈基膜

上涂布，烘干，即为本发明的阳离子聚电解质膜一种。用本发

明的方法制备的复合物膜，其制备工艺简单，用于有机物脱水

时，具有高渗透通量和高分离因子的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710034866.4

<名称>=一种纳米防霉快干白乳胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=湖南神力实业有限公司;

<发明（设计）人>=袁宏伟;刘辉;王理尧;袁素珍

<申请日>=2007.04.30

<地址>=410300湖南省浏阳市集里开发区

<摘要>=本发明公开了一种纳米防霉快干白乳胶及其制备方法，纳米防霉快干白乳胶由聚乙烯醇、高岭土、轻质碳酸钙、甲醛、氢氧化钠、盐酸、无机纳米防霉材料等组成，使用了高配比的无机材料和新型高科技的无机纳米杀菌防霉材料，提高了白乳胶的粘接强度、快干性和防霉能力。在制备方法上利用聚乙烯醇缩甲醛溶液高温析水的性质，直接加入高岭土、轻质碳酸钙制胶，简化了工艺。本发明可广泛用于装饰工程和花炮组盆粘接。

<REC>

<申请号>=CN200510120642.6

<名称>=一种悬浮聚合合成微米级聚合物微球的方法

<申请（专利权）人>=广东工业大学

<发明（设计）人>=李红

<申请日>=2005.12.16

<地址>=510090广东省广州市东风东路729号

<摘要>=本发明公开了一种悬浮聚合合成微米级聚合物

微球的方法，该方法采用葡萄糖/水为介质体系，稳定剂为聚乙

烯醇，悬浮聚合法合成单分散微米级交联聚苯乙烯微球；聚合

条件为葡萄糖/水为5～10％(wt％)，苯乙烯20～30％(wt％)，

二乙烯苯0.3～1％(wt％)，偶氮二异丁腈0.5～1.5％(wt％)，聚

乙烯醇2～4.5％(wt％)，反应温度70～85摄氏度，反应时间9～

14小时，反应气氛N<SUB>2</SUB>，在此条

件下制备的交联聚苯乙烯微球粒径介于10～20nm，分散系数

介于0.020～0.046；本方法制备的交联聚苯乙烯微球的单分散

性和形状都较好，采用可分解的葡萄糖/水为介质体系使微球的

后处理简单，没有其它聚合方法中的大量有机溶剂的排放和回

收等问题，有效解决了反应体系中有机溶剂对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200580028107.6

<名称>=用于水硬水泥的降失水浓缩物

<申请（专利权）人>=塞拉尼斯国际公司;

<发明（设计）人>=M·E·乔治;K·J·贝克曼;F·L·萨宾斯;C·J·赛柯拉

<申请日>=2005.08.16

<地址>=美国德克萨斯州

<摘要>=用于水硬水泥的降失水剂，包含聚乙烯醇树脂和失水改善磺酸官能化辅助树脂，其中所述聚乙烯醇具有大约1至大约25cps的特性粘度。本发明在一些实施方案中包括PVOH树脂和磺酸官能化辅助树脂的含水浓缩物，其中总树脂含量为大约10％至大约40％，且粘度小于15,00cps。通过本发明，可以应要求实时调节水硬水泥浆特性并通过提供浓缩的含水降失水剂减少库存量。

<REC>

<申请号>=CN200710165890.1

<名称>=偏振片的制造方法

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社;

<发明（设计）人>=长谷川辉;张柱烈

<申请日>=2007.11.07

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明提供一种液晶显示装置等中使用的偏振片的制造方法。本发明的偏振片的制造方法是在由聚乙烯醇系树脂构成的偏光片的表面层叠由透明树脂构成的保护薄膜来制作偏振片，其中，在对层叠偏光片的所述保护薄膜的面实施表面活化处理之后，在该活化处理面不经由粘合剂贴合所述偏光片，接着，赋予可以粘接二者的能量。

<REC>

<申请号>=CN200410011272.8

<名称>=聚乙烯醇胺肟螯合纤维富集铋的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=牛春吉;石洪皋;牛盈隽;杨魁跃

<申请日>=2004.11.26

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及用聚乙烯醇胺肟螯合纤维富集铋的

方法。先将聚乙烯醇胺肟螯合纤维用去离子水浸泡，再依次用

乙醇、硝酸洗，最后用去离子水洗至中性以备用。选用φ1.0cm

玻璃色谱柱，柱径与柱长之比为1∶15～20，色谱柱底部装有

100～120目烧结玻璃砂筛板，新螯合纤维色谱柱用前先用

3.0mol/L硝酸洗柱，然后用去离子水洗至中性。定量取铋离子

溶液，其酸度调节为pH＝1～5，将铋离子溶液流经色谱柱，

其线流速保持为4～6cm/min。吸附完成后，用去离子水洗柱至

中性，用3.0～3.5mol/L硝酸将色谱柱吸附的铋离子洗脱，并

收集洗脱液。测定铋离子的回收率可达98.6～100.9％。用去离

子水洗色谱柱至中性，用于下次富集实验。

<REC>

<申请号>=CN200810006811.7

<名称>=偏振片及其制造方法

<申请（专利权）人>=JSR株式会社;

<发明（设计）人>=山村哲也;冈本匡史

<申请日>=2008.01.31

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供制造工序简易且在短时间内可制造的、耐切断性等优异的偏振片。偏振片(1)如下构成：在聚乙烯醇系偏振膜(2)的两面，介由粘合剂层(3)、(4)层合有包括环状烯烃系树脂膜的保护膜(5)、(6)。粘合剂层(3)、(4)由放射线固化性组合物的固化物形成，所述放射线固化性组合物包含(A)脂环式环氧化合物、(B)至少含有1个羟基且数均分子量在500以上的化合物以及(C)光致酸发生剂。

<REC>

<申请号>=CN200710015081.2

<名称>=超高支纱线的制作方法

<申请（专利权）人>=鲁泰纺织股份有限公司

<发明（设计）人>=王方水;张建祥;司志奎;郭恒;倪爱红;王美荣;贾云辉;崔金德

<申请日>=2007.06.25

<地址>=255000山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号

<摘要>=本发明涉及一种超高支纱线的制作方法，纤维经过的工艺流程依次为清花、梳棉、精梳、粗纱、细纱、络筒、并纱、捻线和漂染，其特征在于：在细纱工序中将粗纱与水溶性聚乙烯醇(PVA)纤维按5％～50％的比例进行混合纺纱，纺得的单纱依次经络筒、并纱、捻线纺制成股线，股线经过漂染工序去除其中的水溶性聚乙烯醇纤维，即获得超高支纱线。纱线所织面料质地紧密、毛羽少、光滑似绸、富有弹性、手感柔软、轻薄飘逸、吸湿透气好，具有特有的质感、优越的服用性能。

<REC>

<申请号>=CN200510011085.4

<名称>=一种用于生物质发酵产氢的固定化微生物及制备方法

<申请（专利权）人>=云南师范大学

<发明（设计）人>=刘士清;张无敌;马欢

<申请日>=2005.10.26

<地址>=650092云南省昆明市121大街298号

<摘要>=一种用于生物质发酵产氢的固定化微生物及制

备方法，涉及生物质发酵产氢固相化的微生物和酶及其制备方

法。本发明水热溶制成的聚乙烯醇(PVA)胶液为包埋胶体、与

该胶液等体积的悬浮液脱氢酶酶活力≥50U/mL的菌群种液，

包括单一菌群种液和TS为15％～20％的活性污泥来源的混合

菌种菌群种液；并配以8～16％膨润土为吸附载体，以及助剂

10～20％CaCO<SUB>3</SUB>、0.1～0.2％的

半胱氨酸或胱氨酸、不同硫酸盐阳离子M(M＝

Fe<SUP>2+</SUP>、

Ni<SUP>2+</SUP>、

Fe<SUP>3+</SUP>、

Mg<SUP>2+</SUP>、

K<SUP>+</SUP>、

Mn<SUP>2+</SUP>)、不同铵盐阴离子N(N＝

钼酸根

[Mo<SUB>7</SUB>O<SUB>24</CNIP

R:SUB>]<SUP> 6－</SUP>、草酸根

[C<SUB>2</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>]<SUP> 2－</SUP>、柠檬酸根

[C<SUB>6</SUB>H<SUB>5</CNIPR:S

UB>O<SUB>7</SUB>]<SUP> 3－

</SUP>、

SO<SUB>4</SUB><SUP> 2－

</SUP>)、1％Na<SUB>2</SUB>S，制

作发酵产氢的固定化微生物。实现了在不同糖S(S＝木糖、乳

糖、葡萄糖、蔗糖、可溶性淀粉、马铃薯)为原料下的批量发酵

产氢和以新鲜马铃薯水解液为原料的连续发酵产氢。本发明提

供了广泛的持续、高效、稳定的微生物种源种量；适用于不同

生物质原料发酵产氢；能促进以马铃薯为产业的山区农民增

收，具有社会经济意义。

<REC>

<申请号>=CN200510017302.0

<名称>=蛋白质纤维纺丝原液及其制造方法

<申请（专利权）人>=李官奇

<发明（设计）人>=李官奇

<申请日>=2005.01.06

<地址>=457000河南省濮阳市京开大道59号

<摘要>=本发明公开了一种蛋白质纤维纺丝原液，由蛋白

质、聚乙烯醇和醛类物质制成，其中蛋白质为1～90重量份，

聚乙烯醇为99～10重量份，二者之和为100重量份，醛类物

质为0.01～25重量份。本发明还公开了这种纺丝原液的制造方

法。这种纺丝原液在纺丝过程中，当通过凝固浴液时，蛋白质

极少流失，故凝固浴液在使用过程中也不会因蛋白质流失而变

稠，因此可以连续使用、不需经常更换，这不仅降低了成本，

而且避免了因排放凝固浴液而造成的环境污染。另外由于这种

纺丝原液中的蛋白质与醛形成嵌段聚合，所以生产出的纤维具

有较好的强度和柔软性。

<REC>

<申请号>=CN200410000763.2

<名称>=一种水溶性纳米复合塑料薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=西北师范大学

<发明（设计）人>=王云普;王利平;张发爱;袁昆;李全莲

<申请日>=2004.01.18

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁东路805号

<摘要>=本发明涉及一种水溶性纳米复合塑料薄膜及其

制备方法，它是由下述重量份数的原料组成的：聚乙烯醇(100)、

镍基蒙脱土(1－7)、消泡剂(0.2－2)、流平剂(0.2－2)、水(1000

－3000)、少许增塑剂，所述聚乙烯醇聚合度为2400－2500；

其制备方法如下：将镍基蒙脱土、聚乙烯醇、水按比例混合，

在80℃－95℃的温度条件下进行反应至聚乙烯醇中的羟基与蒙脱土中的Ni<SUP>2+</SUP>离子完全络合为止，待反应冷却至室温后，再加入消泡剂和流平剂，也可再加入少许增塑剂，如山梨醇、甘油等，搅匀后制膜。本发明塑料薄膜拉伸强度高、水溶性好、而且在固态时稳定，一旦溶解就能生物降解，原料价格低廉，制备方法简单。

<REC>

<申请号>=CN200710088027.0

<名称>=一种新型胶粘剂与人造板生产工艺革新

<申请（专利权）人>=邹静中;

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2007.03.08

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明的新型胶粘剂，采用聚乙烯醇、聚乙酸乙烯等无毒无醛的有机液体胶粘剂与价低、耐水的无机固体粘结剂在使用时相混合，用于人造板无公害化冷压生产，具有工艺简单、成本低、环保节能等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN200510122214.7

<名称>=制备氧化锌纳米线或氧化锌纳米带的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=李海燕;邹强;张之圣;胡明;秦玉香;刘志刚;王秀宇;樊攀峰

<申请日>=2005.12.07

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开一种制备氧化锌纳米线或氧化锌纳

米带的方法，属于烧结制备氧化锌纳米线和纳米带的技术。该

方法包括以下过程：将聚乙烯醇和去离子水混合，水浴加热直

至溶解；将醋酸锌和聚乙烯醇溶液混合，采用机械搅拌和超声

波相结合分散。将硅、石英或玻璃基板浸入溶液，平铺在溶液

底部。将混合溶液置于烘箱中程序升温烘干，将烘干后的样品

转移到马弗炉中分阶段升温焙烧，在基板上形成氧化锌纳米线

或氧化锌纳米带。本发明的优点在于制备方法简单、氧化锌纳

米线或氧化锌纳米带的形貌可控。由于烧结温度低，可与现有

的半导体工艺兼容。

<REC>

<申请号>=CN200410074002.1

<名称>=一种低温水速溶性纳米复合塑料薄膜及制备方法

<申请（专利权）人>=西北师范大学

<发明（设计）人>=王云普;王利平

<申请日>=2004.08.31

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁东路805号

<摘要>=本发明涉及在0℃或0℃以上温度水中能迅速溶

解的一种低温水速溶性纳米复合塑料薄膜及制备方法，它是由

下述重量份数的原料组成的：聚乙烯醇(100)、十六烷基三甲基

溴化铵有机化蒙脱土(0－10)、消泡剂(0.2－2)、流平剂(0.2－2)、

水(1000－6000)、增塑剂(0－30)，所述聚乙烯醇聚合度为

2400～2500；其制备方法如下：将有机蒙脱土、聚乙烯醇、水

按比例混合后搅拌均匀，进行微波辐射，微波辐射一定时间后，

冷却至室温，再加入消泡剂和流平剂，以及适量增塑剂，搅匀

后制膜。本发明塑料薄膜具有力学性能优良，低温水溶性好，

原料廉价易得，制备工艺简单，反应时间短等特点。

<REC>

<申请号>=CN200480018423.0

<名称>=涂布的原纸和制造涂布的原纸的方法

<申请（专利权）人>=M－雷尔有限公司

<发明（设计）人>=O·梅基宁

<申请日>=2004.05.25

<地址>=芬兰埃斯波

<摘要>=本发明的目的是提供涂布的原纸。根据本发明，

它包括具有1－5层防护层的、纤维素纤维基的颜料涂布纸。

该防护层包括选自聚乙烯醇、丙烯酸脂基的防护胶乳和它们的

混合物的防护化学品。本发明的另一个目的是提供一种制造涂

布的原纸的方法。在该方法中，通过使用不接触纸幅的方法将

1－5层防护层涂布到纤维素纤维基的颜料涂布纸上。

<REC>

<申请号>=CN91104160.5

<名称>=制造彩色阴极射线管屏幕的方法

<申请（专利权）人>=三星电管株式会社

<发明（设计）人>=池恒九

<申请日>=1991.06.20

<地址>=南朝鲜京畿道华城郡

<摘要>=一种制造彩色阴极射线管屏的方法，它包括下列

步骤：把粘结加强层4涂覆在屏板P的屏板裙部S

的内表面上；涂覆黑色阵列条2和荧光粉条1；在把

薄金属膜3涂覆在最终构层之前把热分解缓和层5

涂覆在屏板裙部里的所说粘结加强层4上。由于采

用了包含在热分解缓和层中的丙烯乳胶而延缓了聚

乙烯醇的热分散，在焙烧工序的过程中防止了薄金属

膜的鼓起和脱落，由此减少了由于金属层的碎片的脱

落而导致的劣质产品。

<REC>

<申请号>=CN200710158164.7

<名称>=一种有机无机复合肥料包膜液及其制造方法

<申请（专利权）人>=沈阳农业大学;

<发明（设计）人>=邹洪涛;张玉龙;黄毅;虞娜

<申请日>=2007.11.16

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号

<摘要>=本发明公开一种有机无机复合肥料包膜液及其制造方法，其特征是组分及重量比如下：聚乙烯醇(PVA)10－20，直链淀粉3－10，聚丙烯酰胺1－5，滑石粉或硅藻土或活性炭5－10，氢醌0.08－0.8，硫酸锌0.5－1，蒸馏水53.2－80.42。田间试验表明，与当前现有的包膜缓释肥料相比本发明的包膜缓释肥料对养分缓释效果和抑制氮素挥发效果明显，肥料利用率提高15％以上。

<REC>

<申请号>=CN02811308.X

<名称>=打印照片用高光泽喷墨记录用纸

<申请（专利权）人>=芝维纸业化工股份有限公司;铃木力夫

<发明（设计）人>=安东尼乌斯·苏马里扬托;卢克曼·哈基姆;钱德拉·赫里扬托;蔡铭聪

<申请日>=2002.06.07

<地址>=印度尼西亚爪哇东莫佐克托

<摘要>=该发明是把原纸1，用气刀涂布机2涂敷铸涂液

后，在浸涂机3处酸性溶液流到辊上使铸涂液凝胶化，接着经

过压辊4和铸鼓5之间的辊隙6，使之与被加热的镜面状的铸

鼓5压接，干燥后得以完成的。因使用了至少含有胶质二氧化

硅、塑性颜料、聚乙烯醇(PVA)及聚二甲基二烯丙基氯化铵(poly

－Dadmac)的物质作为涂敷液，所以仅用一层的涂敷层，就能

得到同等或以上的现有的具有2层涂敷层的照片打印用高光泽

喷墨记录用纸特性，即具有光泽度的同时还具备优良的喷墨特

性。

<REC>

<申请号>=CN200410093920.9

<名称>=光致变色纳米复合材料制备聚乙烯醇缩丁醛胶片及其方法

<申请（专利权）人>=天津市燕化新材料有限公司

<发明（设计）人>=孟继本;陆桂芬;赵梓年;黄华鸣;陈清华;沈惠玲;谈廷风;嵇相阳;贾毅

<申请日>=2004.12.14

<地址>=300385天津市西青开发区兴华八支路

<摘要>=本发明公开了一种光致变色纳米复合材料制备

光致变色聚乙烯醇缩丁醛胶片及其方法，制备的光致变色聚乙

烯醇缩丁醛(PVB)胶片，其成分为

[R<SUB>1</SUB>]－[M]－

[R<SUB>2</SUB>][R<SUB>3</CNIPR:

SUB>]的光致变色化合物、固体纳米材料及增塑的聚乙烯醇缩

丁醛树脂；其中[M]为萘并或苯并螺噁嗪和螺吡喃类化学功能

基团，[R<SUB>1</SUB>]为卤素、直链烷基、

烷氧基、氨基、硝基等取代基团，

[R<SUB>2</SUB>]为直链烷基、羟基烷基、羧

基烷基等，[R<SUB>3</SUB>]为直链烷基、直

链烷氧基、环烷基、含氧杂环、含氮杂环、卤素、硝基等。添

加这种材料制成的胶片具有优良的光致变色性能，在可见光或

紫外光照射下，显色快，色度高，退色也快，耐疲劳度好。这

种材料能很好溶于各种高分子介质中，这里介绍光致变色材料

在增塑剂、其它助剂的共同混合下制备汽车与建筑安全玻璃用

光致变色PVB胶片的方法。

<REC>

<申请号>=CN200610149864.5

<名称>=带有表面纹路的吸湿性透湿胶膜的组合物及该胶膜的制作方法

<申请（专利权）人>=保能科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=王年荣

<申请日>=2006.10.27

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种带有表面纹路的吸湿性透湿胶膜的组合物及其制作方法，该组合物包括：重量百分比为3.6～5.1％的刺槐豆胶，重量百分比为52～65％的聚乙烯醇，重量百分比为10～16.2％的鹿角菜胶，重量百分比为14～19％的四乙氧基硅烷。将四乙氧基硅烷经酸或碱得到硅溶胶液，以硅溶胶液倒入含鹿角菜胶、刺槐豆胶、聚乙烯醇混匀形成凝胶液，并铺平平盘上加热形成胶冻体，再进行除湿形成干燥胶膜后，在干燥的胶膜表面上涂布油脂，再覆盖水在胶膜表面，以进行诱发出表面龟裂的纹路，再将完成裂纹的胶膜浸泡在聚氨基丙烯基双胍盐酸盐中，可将膜表进行硬化处理，在硬化处理后胶膜的纹膜表面带有胶囊化微球。

<REC>

<申请号>=CN200810097399.4

<名称>=导电银浆用高分散超细球形银粉的制备方法

<申请（专利权）人>=金川集团有限公司

<发明（设计）人>=李永军;武浚;刘会基;马骞;潘应刚;李玉杰;王万麟;肖建梅;路维华

<申请日>=2008.05.15

<地址>=737103甘肃省金昌市金川路98号

<摘要>=导电银浆用高分散超细球形银粉的制备方法，涉及一种超细球形银粉的制备方法，特别涉及电子工业中导电银浆用高分散超细球形银粉的制备方法。其特征在于其制备过程是将银氨溶液滴加到由还原剂甲醛、分散剂聚乙烯醇PVA和氢氧化钠溶液组成的还原体系中，获得高分散的超细银粉浆液，再经固液分离和干燥，得到粒度范围在0.3～1.0μm的高分散性超细球形银粉。本发明方法，整个工艺流程简单可行，生产成本低、设备投资少，工艺条件稳定可靠，产品银粉粒径小、分布范围窄、产率高，易实现工业化大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200810144306.9

<名称>=偏振板、其制造方法、光学薄膜以及图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=北村吉绍;池田哲朗;岩本展明

<申请日>=2008.07.25

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供耐湿性和耐热性两耐久性均出色、进而抑制了裂点的发生的偏振板及其制造方法。本发明的偏振板，是借助胶粘剂在偏振片的两面贴合有保护薄膜的偏振板，其中，偏振片是由含有碘的聚乙烯醇系树脂形成，且含有锌；保护薄膜在40℃、90％RH的气氛下的透湿度为150g/m<SUP>2</SUP>·24h以下；胶粘剂含有聚乙烯醇系树脂、交联剂、以及平均粒径为1～100nm的金属化合物胶体。

<REC>

<申请号>=CN200680006394.5

<名称>=被覆膜和蒸镀膜

<申请（专利权）人>=东洋纺织株式会社;

<发明（设计）人>=桑原满;西忠嗣;野濑克彦

<申请日>=2006.05.08

<地址>=日本国大阪府

<摘要>=本发明提供氧、水蒸气的气体阻隔性优异，并且气体阻隔性即使在弯曲时也不降低的气体阻隔性的蒸镀膜、以及作为蒸镀的基材而体现气体阻隔性并且被覆层的特性均匀的被覆膜。被覆膜，是在高分子树脂组合物形成的基材上层合有以蜜胺类化合物和聚乙烯醇类聚合物为必须成分的被覆层的被覆膜，其特征在于：该被覆膜的厚度为5～50μm，并且在130℃下加热时由该被覆膜产生的甲醛的重量和醇的重量分别为该被覆膜试料的重量的50ppm以下；以及在该薄膜的被覆层上蒸镀了无机薄膜层的蒸镀膜。

<REC>

<申请号>=CN200710018937.1

<名称>=一种制造雕刻产品的软模及其制备方法

<申请（专利权）人>=成小波;成小娇

<发明（设计）人>=成小波;成小娇

<申请日>=2007.10.26

<地址>=731100甘肃省临夏市东营房北一巷8号

<摘要>=本发明公开了一种制造雕刻产品的软模及其制备方法，它由聚硫橡胶、聚乙烯醇、白碳黑、棉纤维、氨水、氯化锌、二丁聚烯二钥硅酸、正硅酸乙脂组成，采用上述制造雕刻产品的软模生产成本低，工艺简单、生产过程无污染、环保、产品坚固耐用，阻燃耐高温等特点，而且可以重复使用，利用这种软模可复制任何材质的雕刻产品，此技术运用在古建筑的修复工程；可以不差分毫的复原建筑当中的一切雕塑产品。可以复原一切材质的雕刻、塑造文物。

<REC>

<申请号>=CN200810084305.X

<名称>=一种组合涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=姚玉辉;

<发明（设计）人>=姚玉辉

<申请日>=2008.03.18

<地址>=100024北京市通州区乔庄东区2号院8号262

<摘要>=本发明组合涂料及其生产方法涉及建材产品领域。以天然物质主料关键技术，甲配方为天然矿石粉71.88－85.94％、灰钙粉改性剂0.06－0.12％、灰钙粉10－20％、甲基纤维素2－4％、速溶胶粉2－4％，乙配方为聚乙烯醇2－4％、杀菌剂0.1－0.2％、防霉剂0.3－1.5％、清水94.3－97.6％，丙配方为活性有机硅10－20％、蒸馏水80－90％。灰钙粉及灰钙粉改性剂搅匀加甲基纤维素及速溶胶粉搅匀、加天然矿石粉搅匀为甲涂料；清水加热至60－70℃加聚乙烯醇搅拌加热至90℃、30分钟后降至40－50℃加杀菌剂搅拌、加防霉剂搅拌为乙涂料；将活性有机硅在蒸馏水中溶解为丙涂料；甲乙涂料搅匀的混合涂料涂标的物再涂丙涂料。用于粉刷装修的涂料。环保、耐擦、防潮、防霉、防火。

<REC>

<申请号>=CN200610161253.2

<名称>=一种包被复合型多价高效蛋黄抗体

<申请（专利权）人>=宜兴市天石饲料有限公司;

<发明（设计）人>=邹三元

<申请日>=2006.12.18

<地址>=214258江苏省宜兴市官林镇

<摘要>=一种包被复合型多价高效蛋黄抗体，属生物制品和包被技术，活性卵黄抗体用β－CD型环糊精包合造粒，β－CD型环糊精与活性卵黄抗体的重量配比为1∶0.5－1.5，微粒外再包合一层聚乳酸、聚乙烯醇、壳聚糖组合物，所述组合物中以重量计聚乳酸∶聚乙烯醇∶壳聚糖＝1∶0.8－1.2∶0.3－0.6，包被组合物占成品总重量的2－5％，通过对活性卵黄抗体的深加工，利用包被技术，添加聚乳酸、聚乙烯醇、壳聚糖等，生产出的包被复合型多价高效蛋黄抗体，成活率高，包被完整，包被材料柔韧性好，外观呈球形，在混合中包被破损小，包被材料可生物降解。

<REC>

<申请号>=CN200710037932.3

<名称>=接枝了螺吡喃类化合物的高聚物及其制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=张瑜;刘峻;陈彦模;陈龙;俞昊;朱美芳;刘水平;谈婷婷

<申请日>=2007.03.08

<地址>=201620上海市松江区大学城人民北路2999号

<摘要>=本发明公开了一种接枝了螺吡喃类化合物的高聚物及其制备方法。本发明将螺吡喃衍生物与异氰酯反应并接枝到PVA、纤维素或壳聚糖等高聚物中，使所说的高聚物具有光致变色的功能，本发明的含螺吡喃的高聚物具有稳定的光致变色功能，可以应用于各种需要的场合，如可用于纺织、防伪、光学仪器、信息存储等方面。所说的接枝了螺吡喃类化合物的高聚物的结构通式如(1)或(2)所示。

<REC>

<申请号>=CN03807222.X

<名称>=喷墨记录媒体

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=吉田义雄;远藤昭一;岩崎和博;吉村次郎

<申请日>=2003.03.27

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种喷墨记录媒体，其在具有透气性

的支持体上设置含有作为颜料的平均粒径8μm或以下的γ－

氧化铝、作为粘合剂的玻璃化转变温度为10℃～50℃的聚氨酯

树脂及聚乙烯醇的记录层而形成。上述记录层表面的图像清晰

度为20％或以上。前述记录层可通过铸涂法设置。

<REC>

<申请号>=CN200710018011.2

<名称>=厌氧菌菌株的连续培养方法

<申请（专利权）人>=周剑平

<发明（设计）人>=周剑平;王治业;杨晖;魏甲乾

<申请日>=2007.05.25

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区定西南路197号

<摘要>=本发明公开了一种采用聚乙烯醇复合凝胶作为包埋材料的厌氧菌菌株的连续培养方法。它包括下列步骤：a)混合，在厌氧箱中将5～15mL己酸菌菌悬浮液加入到90mL聚乙烯醇复合凝胶溶液中，搅拌均匀后倒入培养皿中铺成平板；b)冷冻、切块，在－20℃下冷冻处理48h，成型后取出切成块状，外形尺寸为：12mm×10mm×12mm；c)培养然后在乙酸钠培养基中进行培养，培养温度为37℃。本发明可实现连续培养、操作简单，具有明显“增已降乳”的作用。适合于粗放的工业化大生产。

<REC>

<申请号>=CN200710169633.5

<名称>=一种水性聚安酯用于涂布底胶的使用方法及产品

<申请（专利权）人>=海南现代高科实业有限公司;

<发明（设计）人>=谢文波;杨强

<申请日>=2007.11.08

<地址>=570125海南省海口市国家高新区狮子岭飞地工业园

<摘要>=一种水性聚氨酯的使用方法，主要用于以BOPP、PET、尼龙薄膜为基材，以聚偏二氯乙烯(PVDC)、改性聚乙烯醇(PVOH)和各种丙烯酸(AC)等为涂料的涂布薄膜生产中的底胶涂层及其产品。

<REC>

<申请号>=CN200510122377.5

<名称>=可有效防止表面结膜的天然乳胶溶液

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=王昶;顾萍

<申请日>=2005.12.16

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=本发明属于化工领域的一种可有效防止表面结膜的天然乳胶溶液。其主要技术特点是其组分及重量配比为：天然乳胶溶液99.7－99.9％；聚乙烯醇类化合物0.20－0.40％。本发明克服了天然乳胶溶液的结膜问题，避免了溶液的氧化变质，省却了人工劳动，提高了生产效率，有效地增加了天然乳胶制品的表面质量和表面光洁度，同时还可防止溶液因结膜导致溶液产生颗粒状固体物的问题。

<REC>

<申请号>=CN200610137433.7

<名称>=偏光子的制法及偏光片的制法

<申请（专利权）人>=达信科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=蔡政欣;傅从能

<申请日>=2006.10.25

<地址>=中国台湾桃园县

<摘要>=一种偏光子的制法，包括提供一聚乙烯醇(PVA)膜；将PVA膜浸泡在染色溶液中，进行浸染处理；将PVA膜浸泡在第一溶液中，以进行预处理；及将预处理后的PVA膜浸泡在第二溶液中，同时延伸PVA膜。第一溶液含有二元羧酸以及催化二元羧酸与PVA膜表面反应的催化剂，不含硼酸。第二溶液含有硼酸。

<REC>

<申请号>=CN200710056353.3

<名称>=一种生物降解液体地膜及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=宋春雷;王丕新;徐昆;张文德;谭颖

<申请日>=2007.11.27

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明属于一种生物降解液体地膜及制备方法，该发明是将聚乙烯醇配制成5－10％质量分数的水溶液；羧甲基纤维素同样配制成5－10％质量分数的水溶液；质量分数为5－10％淀粉加入带有搅拌器，冷凝器、温度计的反应器中，在75－85℃下糊化30分钟，成透明粘稠的淀粉糊，然后加入预先配制好的聚乙烯醇和羧甲基纤维素溶液，再把表面活性剂和增塑剂加入混合的水溶液中。调pH值为2－4，加入交联剂，在85－90℃下反应1－2小时，得到一种生物降解液体地膜。加水稀释后，可经喷雾法喷到土地表面。

<REC>

<申请号>=CN200710088057.1

<名称>=一种可固化为有色贴膜的喷雾剂

<申请（专利权）人>=韩山师范学院

<发明（设计）人>=张振霞;郑玉忠

<申请日>=2007.03.13

<地址>=521041广东省潮州市广东省韩山师范学院

<摘要>=本发明涉及一种可固化为有色贴膜的喷雾剂及其制备方法，属化工领域，特种涂料。该成膜喷雾剂主要由成膜材料、色素及溶剂构成的，成膜材料为无毒类高分子材料。该成膜喷雾剂在使用前为溶液状态，能以喷雾的形式施用于各类光滑表面，干燥后，成为有色的高分子材料膜，适用作有色的玻璃贴膜层，具有良好的黏附力和耐候性，同时也可成片的良好剥除。本发明的喷雾性避免了普通玻璃贴膜手工粘贴的繁琐和不均匀；它的易剥离性也可以解决了清除普通玻璃贴膜过程中，容易留下粘胶印记的问题。另外，本发明也可用于在玻璃表面绘制图案或用于玻璃表面的防尘作用。

<REC>

<申请号>=CN98103191.9

<名称>=磁性微生物固定载体,生产这种载体的方法以及处理废水的方法

<申请（专利权）人>=科学技术振兴事业团

<发明（设计）人>=前川孝昭;黑岛光昭

<申请日>=1998.07.02

<地址>=日本琦玉县

<摘要>=本发明涉及一种磁性载体,在处理废水过程中,微

生物固定在其生长所需的载体上,本发明还涉及一种生产该载

体的方法以及处理废水的方法。本发明提供了一种用于废水处

理的固定有大量微生物的微生物固定载体,通过磁力控制它在

处理室中的运动。此外,本发明还提供了一种容易的生产上述载

体的方法,以及有效地处理废水的方法。

<REC>

<申请号>=CN200610065413.3

<名称>=一种地漏长效密封液及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京鑫源良力丰科技发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐良;封小民;蒙一力

<申请日>=2006.03.23

<地址>=100078北京市丰台区方庄芳城园一区17号楼B座506号

<摘要>=本发明涉及一种地漏长效密封液及其制备方法，该地漏长效密封液由下述原料按重量比制备而成：去离子水40～60、聚氧乙烯壬基酚醚24～36、乙醇8～12、聚氧乙烯甲基葡萄糖硬脂酸酯4～6、聚乙烯醇8～12、瓜尔胶2.8～4.2、氯化钠4～6、柠檬酸0.8～1.2、聚甲基丙烯酸树脂1.6～2.4、防腐剂1.2～1.8、香精1.6～2.4；将该密封液灌注到地漏的贮水槽中，使其充满密封液，该密封液将下水道、污水管道与居室内环境隔绝。密封液可长期封堵地漏达50至60天，使用后不挥发、不干涸。当室内的地面大量水流入地漏时，该密封液可迅速溶解在水中与污水一起排放，使下水道畅通。本发明使人们居室环境得到改善，给人们的健康带来福音。

<REC>

<申请号>=CN200810200147.X

<名称>=一种透明质酸-几丁糖生物膜的制备方法

<申请（专利权）人>=上海建华精细生物制品有限公司

<发明（设计）人>=孔淑静;任彩霞;丁  玲

<申请日>=2008.09.19

<地址>=200052上海市安顺路139号2号楼5楼

<摘要>=本发明提供了一种透明质酸-几丁糖生物膜制备方法，该生物膜含有透明质酸和羧

甲基壳聚糖，是将透明质酸、羧甲基壳聚糖和聚乙烯醇经交联剂发生交联反应而制备的。

本发明具有良好的生物相容性及较长的半衰期，将会有利于青光眼滤过手术成功率的提

高和非穿透小梁手术的广泛推广开展。

<REC>

<申请号>=CN03805558.9

<名称>=喷墨记录片材

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=吉田义雄;今井大介;远藤昭一;吉村次郎;近藤登;岩崎和博

<申请日>=2003.03.10

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及喷墨记录片材，它包括位于透气性的

支持层上的高光泽的流延涂布记录层，所述记录层包含颜料和

主要含有聚乙烯醇的粘合剂，其中所述的颜料是含有氧化铝(A)

和平均颗粒直径为100－500nm的硅石(B)的混合物，二者的重

量混合比率为A∶B＝95∶5至50∶50。硅石(B)优选是具有阳

离子性能的硅石，氧化铝(A)优选γ－氧化铝。因此可以获得

如卤化银照片一样的光泽以及优异的油墨吸收性能和打印密

度。

<REC>

<申请号>=CN200610121154.1

<名称>=一种低成本建筑内墙用乳胶漆

<申请（专利权）人>=邹静中;

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2006.08.22

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明的乳胶漆中的乳胶，含有聚醋酸乙烯乳胶、聚乙烯缩醛胶和尿醛树脂胶等成分，但不含甲醛等任何有环境污染的有毒成分，具有性能较好、成本低、生产工艺简单等优点，可用于建筑内墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN200410065096.6

<名称>=高强度柔韧水性腻子粉

<申请（专利权）人>=张国栋

<发明（设计）人>=张国栋

<申请日>=2004.10.19

<地址>=213011江苏省常州市戚墅堰机厂工房八区南29幢乙单元303室

<摘要>=本发明公开的是一种高强度柔韧水性腻子粉，属

于涂料技术。它以水泥和碳酸钙粉为主料，以部分碱化型聚乙

烯醇粉、纤维素醚和再分散乳胶粉三者中的1种或1种以上为

添加剂，经复配搅混而成，以其主料各组份的重量百分含量是：

水泥2～95％，碳酸钙粉5～98％，其添加剂的含量是在每1000

公斤上述复合主料中加入部分碱化型聚乙烯醇粉、纤维素醚和

再分散乳胶粉三者中的1种或1种以上的添加剂1～170公斤

为主要特征。本发明具有无环境污染，制备成本低，强度高，

耐水性好，抗开裂和施工方便等功效和特点，特别适宜于建筑

墙体的墙面涂装之用。

<REC>

<申请号>=CN200680009881.7

<名称>=包含纳米微粒TiO<SUB>2</SUB>和乙烯共聚物的组合物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=C·特雷尔茨施;J·W·保罗;A·H·小赖德;M·D·韦策尔;D·E·斯帕尔

<申请日>=2006.01.31

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种组合物，所述组合物包含或制备自纳米微粒大小的TiO<SUB>2</SUB>、乙烯共聚物或乙烯共聚物的离聚物和任选的第二聚合物。本发明也公开了由所述组合物制造的薄膜和其它成形制品。可用具有紫外线屏蔽的所述组合物保护可能对紫外线敏感的产品，如食品。

<REC>

<申请号>=CN200810062628.9

<名称>=聚乙烯基吸湿功能复合材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=杨红梅;丁利;杨永柱

<申请日>=2008.06.27

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种聚乙烯基吸湿功能复合材料及其制备方法，该材料的组分及其重量百分比含量为：低密度聚乙烯60～80％，相容剂2～8％，聚乙烯醇10～30％，助剂5～10％。它是通过聚乙烯醇首先与助剂熔融复合制得预混物，然后与低密度聚乙烯、相容剂在双螺杆挤出机上熔融共混，制得聚乙烯基吸湿功能复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点；制得聚乙烯基吸湿功能复合材料，具有吸湿功能，可用于制备薄膜，并使薄膜具有较好的吸湿功能，同时保持良好的力学性能。

<REC>

<申请号>=CN02103361.7

<名称>=处理废水的方法

<申请（专利权）人>=科学技术振兴事业团

<发明（设计）人>=前川孝昭;黑岛光昭

<申请日>=1998.07.02

<地址>=日本琦玉县

<摘要>=本发明涉及含有1－3％在处理废水的步骤中微

生物生长所需磁铁矿石的固定载体，本发明还涉及用双管喷嘴

生产所述载体和处理废水的方法。本发明提供了用于处理废水

的高微生物含量的磁性微生物固定载体，通过磁力可以控制它

在处理室中的运动。此外，本发明还提供容易地生产上述载体，

并获得比用常规固定载体质量高得多的处理后废水的方法。

<REC>

<申请号>=CN200810023965.7

<名称>=一种氧化钌电极材料的制备方法

<申请（专利权）人>=江苏集晟电子科技有限公司

<发明（设计）人>=陈胜军;王晓峰

<申请日>=2008.04.23

<地址>=213100江苏省苏州市新北区长江中路25号3－517

<摘要>=本发明涉及一种氧化钌电极材料的制备方法，其步骤为在RuCl<SUB>3</SUB>水溶液中加入聚乙烯醇，再加入碳酸氢铵NH<SUB>4</SUB>HCO<SUB>3</SUB>或碳酸氢钠NaHCO<SUB>3</SUB>溶液，待反应制得Ru(HCO<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>；用去离子水充分洗涤制得的Ru(HCO<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>以去除其中的聚乙烯醇，再将Ru(HCO<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>在200～220℃条件下加热分解脱水获得RuO<SUB>2</SUB>；在所制备的RuO<SUB>2</SUB>中加入RuO<SUB>2</SUB>重量的10％～40％导电乙炔黑或碳纳米管，充分混合后即制得氧化钌电极材料。本发明具有生产工艺简单、氧化钌得率高、产量大的优点，所制备的电极材料具有容量大、内阻低、晶化温度高、性能稳定的特点。

<REC>

<申请号>=CN200710056832.5

<名称>=四功能钢铁表面处理液

<申请（专利权）人>=天津新技术产业园区科茂化学试剂有限公司;

<发明（设计）人>=曹英来

<申请日>=2007.02.16

<地址>=300384天津市华苑产业区开华道12号普辰大厦B－502

<摘要>=一种四功能钢铁表面处理液，成份为磷酸60kg，聚乙烯醇0.2kg，氧化锌2kg，硝酸锌0.5kg，酒石酸1.5kg，金属清洗剂861 1kg，钼酸铵0.36kg，其余水。本产品既不污染环境，又能保证生产操作安全。原料配比科学使产品清澈透明，稳定性好。不但除锈能力强而且还能解决附在钢铁表面上的氧化皮。它可以防止电解质的扩展，有效抑制膜下的丝状腐蚀及涂膜损坏处的腐蚀。在使用方法上浸、喷、刷、擦均都可以。简化使用得操作工序一次完成。

<REC>

<申请号>=CN200610046059.X

<名称>=一种无污染水基浸涂涂料

<申请（专利权）人>=沈阳金安铸造材料厂

<发明（设计）人>=张健;周静一;黄蓄芳

<申请日>=2006.03.16

<地址>=110101辽宁省沈阳市苏家屯区迎春北街77号

<摘要>=一种无污染水基浸涂涂料，是由锆英粉17－30

％、棕刚玉20－35％、莫来石5－15％、石墨5－15％、镁橄

榄石5－15％、聚乙烯醇1－4％、悬浮剂1.5－3.5％和水30－

45％混合配制成。上述百分比为重量百分比。聚乙烯醇为粘结

剂。悬浮剂由伊利石粉、海泡石粉和膨润土按1∶0.5∶0.5制

备成。一种无污染水基浸涂涂料的制备方法是：将1.5－3.5％

的悬浮剂和30－45％的水在低速搅拌下混合均匀，加入1－4

％的聚乙烯醇，溶解后再加入锆英粉17－30％、棕刚玉20－

35％、莫来石5－15％、鳞片石墨5－15％、镁橄榄石5－15

％，继续搅拌均匀，取样，检测涂料的技术指标合格，即为成

品。本发明的优点，是无污染、低粘度、无毒、快干，可提高

铸件质量和生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200710141422.0

<名称>=储油罐单盘外防腐专用梯度涂料

<申请（专利权）人>=张立;

<发明（设计）人>=张立;杨占品;孙维中;王可中;钱雅萍

<申请日>=2007.08.17

<地址>=214445江苏省江阴市璜土镇澄常工业园环川路1号

<摘要>=本发明针对现有的储油罐单盘防腐涂料易龟裂和脱落而起不到应有的保护作用的问题，发明一种能有效防止龟裂和脱落的储油罐单盘外防腐专用梯度涂料，其特征是它由底漆和防晒面漆组成，其中底漆由如下重量份的组份配制而成：硅酸乙酯缩合物：6－10％，冰乙酸：0.5－1％，盐酸：0.5－1％，乙酸镍：0.1－0.5％，丙酮：1.5－5％，乙醇：12－25％，聚乙烯醇缩丁醛：1－2％和余量的锌粉组成；所述的面漆由如下重量份的组份配制而成：硅酸乙酯缩合物：6－10％，冰乙酸：0.5－1％，盐酸：0.5－1％，乙酸镍：0.1－0.5％，丙酮：1.5－5％，乙醇：12－25％，聚乙烯醇缩丁醛：1－2％和余量的锌粉组成。它解决了储油罐单盘防腐层的龟裂和脱落问题。

<REC>

<申请号>=CN200710024332.3

<名称>=一种刨花板用胶粘剂的制造方法

<申请（专利权）人>=姚志明

<发明（设计）人>=姚志明

<申请日>=2007.06.14

<地址>=215300江苏省昆山市苇城路88号

<摘要>=一种刨花板用胶粘剂的制造方法，从原料加入到反应釜中开始到放胶，整个生产工艺流程中的反应周期为230－240分钟，与原有生产工艺流程中的反应周期相比，缩短了120－140分钟，生产效率有显著的提高。按本发明的方法制备的胶粘剂，其胶合强度为8.41牛顿/毫米<SUP>2</SUP>，水混和性为3.1倍。用该胶所制的刨花板，其吸水厚度膨胀率为2.72％，静弯曲强度为14.5牛顿/毫米<SUP>2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN200580028521.7

<名称>=具有低表面光泽的增韧聚缩醛组合物和共混物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=W·－C·李;F·J·埃希施塔德特;J·P·莫拉切夫斯基

<申请日>=2005.06.24

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开用聚乙烯醇缩丁醛增韧的聚缩醛组合物和共混物，它们具有增强的粘合表面性能，包括增强的表面粘合和低表面光泽。本发明还公开包含本文所述的聚缩醛组合物的制品。

<REC>

<申请号>=CN200810018054.5

<名称>=一种钴酸钙热电材料粉体的制备方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=王秀峰;王国文;于成龙;江红涛

<申请日>=2008.04.25

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=一种钴酸钙热电材料粉体的制备方法，首先以分析纯的硝酸钴和硝酸钙混合；然后在混合物中加入聚乙烯醇水溶液作为胶凝剂，充分搅拌至透明溶液；将透明溶液加热至成溶胶状，然后干燥成干凝胶；最后将干凝胶研磨过筛，煅烧制得Ca<SUB>2</SUB>Co<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>热电材料粉体。本发明利用价格便宜的聚乙烯醇(PVA)水溶液作为胶凝剂，并未使用其他有机络合剂制备出化学成分均匀的Ca<SUB>2</SUB>Co<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>热电材料粉体，粉体颗粒尺寸在1～2μm均匀分布，在适当范围内，煅烧温度越高越有利于晶体生长。

<REC>

<申请号>=CN200510019515.7

<名称>=一种磷酸掺杂聚苯胺磷化底漆及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=张学敏;郑化;陈在红;马定桂;陈纪纲

<申请日>=2005.09.29

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学科研处

<摘要>=本发明是一种磷酸掺杂聚苯胺磷化底漆及其制

备方法。本发明提供的底漆包括A、B两组分，其用磷酸掺杂

聚苯胺导电性高分子与三聚磷酸铝、各类磷酸盐防锈颜料配

合，代替传统的四盐基铬酸锌，与聚乙烯醇缩丁醛树脂配成新

型磷化底漆，或直接用小分子苯胺代替聚苯胺配成具有原位聚

合形成磷酸掺杂聚苯胺的磷化底漆，在薄涂层预涂底漆中都具

有优良的涂膜附着力和防锈性能。本发明提供的底漆，作为薄

涂层，具有优良的涂膜附着力和防锈性能。因此，可与各类防

腐蚀涂料配合使用，进一步增强涂膜的防腐蚀保护能力。另外，

本发明提供的底漆容易制备，适于工业化生产，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN200710042899.3

<名称>=氨苄青霉素分子印迹聚合物微球的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学;

<发明（设计）人>=张大兵;武爱波;史西志

<申请日>=2007.06.28

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种化学和化工技术领域的氨苄青霉素分子印迹聚合物微球的制备方法，包括：配制浓度为3％～6％聚乙烯醇溶液，将功能单体、模板分子、引发剂、致孔剂和交联剂混合，超声，加入乙烯醇1788溶液中，搅拌，70℃水中搅拌60min，

过滤，超声振荡，依次用双蒸水洗涤2次，甲醇洗涤3次，丙酮洗涤2次，每次10min，除去模板分子，50℃温度下真空干燥，得到氨苄青霉素分子印迹聚合物微球。本发明具有简单、高效制备出具有良好分子识别性能的分子印迹聚合物微球优点。本发明可应用于固相萃取，具有柱效高、选择性好等优点，可直接用于对食品基质(如蜂蜜等)中，青霉素的特异选择性分离、高效富集。

<REC>

<申请号>=CN200710093739.1

<名称>=偏光子的制法及偏光片的制法

<申请（专利权）人>=达信科技股份有限公司

<发明（设计）人>=傅从能;蔡政欣

<申请日>=2007.04.05

<地址>=中国台湾桃园县

<摘要>=本发明披露了一种偏光子及偏光片的制法，偏光子的制法包括提供聚乙烯醇(PVA)膜；将PVA膜浸泡在第一溶液中，以进行预处理，其中第一溶液包括至少一种具有至少两个羧基的羧酸或其衍生物以及至少一种催化羧酸与PVA膜表面反应的催化剂；将经过预处理的PVA膜浸泡在染色溶液中，进行浸染处理；将经过浸染处理的PVA膜浸泡在第二溶液中，同时延伸PVA膜，其中第二溶液包括硼酸；以及将经过延伸处理的PVA膜进行干燥，形成偏光子。

<REC>

<申请号>=CN200610129759.5

<名称>=乔木类植物枝叶的保鲜方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心;

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2006.11.30

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=本发明的主要技术采用表面处理，把现有的所需要的树枝、树叶用聚乙烯醇树脂加水制成塑料保护膜，把树枝树叶的表面浸润一遍，用水性木器家具柒喷涂浸湿使树叶的表面形成一层保鲜膜，如现有的小叶榛，榆树、柳树、槐树的树枝树叶等，还有许多的落叶乔木、灌木，只要是可以制作假树的植物都可以采用这种保鲜的方法，用这种保鲜方法保鲜的乔木类植物，灌木类植物可以制作各种园林景观和室内园林作品，可以成为一种新兴的产业。

<REC>

<申请号>=CN200410009079.0

<名称>=一种纳米级银粉的工业化制备技术

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=张丽英;吴成义;赵放

<申请日>=2004.05.12

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种纳米级银粉的工业化制备技

术，采用了一种微波活化—水溶液还原工艺，先将含银离子的

盐类AgNO<SUB>3</SUB>溶于水，用

N<SUB>2</SUB>H<SUB>4</CNIPR:S

UB>·H<SUB>2</SUB>O联氨在水溶液中可提

供电子的特点在微波场激活下加快反应速度。为了阻止银粒子

在析出时聚集长大，在反应溶液中，加入微量的聚乙烯醇隔离

剂，快速地将Ag<SUP>+2</SUP>离子还原成极

细的Ag颗粒。反应产物中

NO<SUB>3</SUB><SUP> 2－

</SUP>根离子被蒸馏水清洗出。并用酒精脱出残余水，

同时加入颗粒分散剂。采用高效连续式快速离心分离的方法将

废液与银粉分离，最后在真空烘干箱中，低温烘干即可得到平

均粒径≤50nm的银粉。本发明的优点是还原反应快，离心效

率高，适用于大规模纳米级超细银粉的工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200710076850.X

<名称>=一种血管内皮生长因子缓释微粒及其制备方法

<申请（专利权）人>=深圳市第二人民医院;

<发明（设计）人>=陈扬;李振宇;王大平;闫洪印;郭悦青

<申请日>=2007.08.31

<地址>=518000广东省深圳市华强北路深圳市第二人民医院

<摘要>=本发明涉及一种缓释微粒，特别是一种血管内皮生长因子缓释微粒。将聚乳酸/乙醇酸、兔抗人血管内皮生长因子多克隆抗体工作液在不同溶剂中乳化－分散，最后得到含有聚乳酸/乙醇酸载血管内因子的缓释微粒，可以减缓血管内皮生长因子衰弱、延长其活性，具有方便医用、提高血管内因子药效与稳定、无害等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410021915.7

<名称>=生物活性人工角膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=李玉宝;许凤兰

<申请日>=2004.02.27

<地址>=610064四川省成都市望江路29号

<摘要>=本发明为生物活性人工角膜，包括光学中心和周

边支架，其特征在于周边支架是由如下组分和用量的物质制

成：重量％：生物活性钙盐0.1－20、高分子聚乙烯醇1－15、

溶剂75－98。将高分子聚乙烯醇溶于溶剂后，加入生物活性钙

盐混合均匀得混合溶液后加入致孔剂得混合物，混合溶液∶致

孔剂＝1∶(0.5－2)，重量比，将混合物置于模具成型为中空圆

柱体周边支架，在周边支架内腔中成形光学中心后将其在去离

子水中除去残留的溶剂、致孔剂和其它杂质。

<REC>

<申请号>=CN96199591.2

<名称>=证券纸

<申请（专利权）人>=波特尔斯有限公司

<发明（设计）人>=P·豪兰德;J·P·福尔克斯

<申请日>=1996.12.18

<地址>=英国伦敦

<摘要>=本发明涉及证券纸,并特别是涉及一种带有高质

量水印的证券纸的制造方法。该方法具体地包括:生成由纤维素

纤维和聚乙烯醇纤维组成的造纸悬浮液,其中聚乙烯醇纤维在

95℃—100℃的水中可以溶解,将造纸悬浮液通过一个模压金属

网或其它模压方法脱水,模压处产生的突起和凹陷图形相当于

水印的明暗区域,带有水印图案的脱水后的成型纸再经过干燥

制成最终的证券纸。

<REC>

<申请号>=CN200810064226.2

<名称>=纤维水泥波型彩瓦及其制备工艺

<申请（专利权）人>=尹明和

<发明（设计）人>=尹明和

<申请日>=2008.04.03

<地址>=152000黑龙江省绥化市北林区团结街4委28组151号

<摘要>=本发明涉及一种制作纤维水泥波型彩瓦工艺，经过抄取、喷膜复色、复色加压排水、瓦坯与胶质颜料合成一体，加压后喷涂在垫布上的色浆会自然的吸附到瓦坏面上，经过撤膜、切边、吸拿下线，经过养生后出库，即得成品。本发明是在传统的水泥颜色的瓦制作成彩瓦，使其美观、大方、符合现代建筑要求，美化了环境。并能减少瓦的渗水率，环保，节能。

<REC>

<申请号>=CN200810018398.6

<名称>=AKD用阳离子高分子乳化剂的制备方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=费贵强;沈一丁;王海花

<申请日>=2008.06.06

<地址>=710021陕西省西安市未央区大学园陕西科技大学

<摘要>=本发明公开了一种AKD用阳离子高分子乳化剂的制备方法，根据黏结组分的物化特性，选择合适的丙烯酸长链脂肪酯、阳离子单体等乙烯基单体，在改性聚乙烯醇的存在下，采用种子聚合法，在水溶液中进行自由基无皂乳液共聚合，即可制得AKD用阳离子高分子乳化剂。本发明可替代传统AKD乳液中添加的小分子乳化剂，解决乳液易起泡，稳定性和施胶效果差等问题，同时其留着性能和抗阴离子垃圾干扰性能得到大大改善，不仅可提高纸张防水性能，还可提高纸张的物理强度；且乳液制备过程中无需添加阳离子淀粉作胶体保护剂，避免了其在高温和长期储存过程中易变质导致AKD乳液施胶效果和稳定性变差的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200810059883.8

<名称>=一种一维结构钛酸锶纳米粉体的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=韩高荣;魏晓;徐刚;翁文剑;杜丕一;赵高凌;张溪文;沈鸽

<申请日>=2008.02.26

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开的一维结构钛酸锶纳米粉体的制备方法，包括制备钛的羟基氧化物沉淀和锶的去离子水溶液作为反应物料，加入适宜量的氢氧化钾促进晶化，并添加适宜浓度的聚乙烯醇表面活性剂控制形貌，于100～150℃下，水热反应得到钛酸锶纳米线和由纳米线构成的枝杈晶结构。本发明工艺简单，产物微观形貌易于控制，无污染，成本低，易于规模化生产。制备的产品结晶质量稳定，比表面积大。在微电子器件、电光器件、存储器件、氧传感器、光催化剂、太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710024316.4

<名称>=背喷灯片

<申请（专利权）人>=张永宏;

<发明（设计）人>=李如孝

<申请日>=2007.06.13

<地址>=214513江苏省靖江市新港工业园(江苏亚龙数码科技有限公司)

<摘要>=本发明公开了一种背喷灯片。它包括PET基材以及涂布在其表面上的涂层，基材上面依次涂布有粘结层、吸墨层以及光扩散层，粘结层由丙烯双自胶联树脂、水剂丙烯树脂不干胶以及去离子水配成；吸墨层由聚乙烯醇、聚乙烯毗咯烷酮、阳离子固色剂、消泡剂、增白剂、去离子水以及表面活性剂配成；光扩散层由去离子水、二氧化钛、聚丙烯酸、二氧化硅、异丙醇、4.5－6.0份聚乙烯醇以及界面活性剂配成。本发明采用的上述技术方案，能够使灯箱画面更清晰、更鲜艳，图象更逼真，也降低了成本。该产品主要应用为捷运站，百货公司，机场，地铁等地点所常用到的背面打光广告招牌。

<REC>

<申请号>=CN200510121764.7

<名称>=显示出储存稳定韧度的可生物降解纤维

<申请（专利权）人>=纤维创新技术公司

<发明（设计）人>=J·S·杜根;F·O·哈瑞斯;G·T·基普

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国田纳西

<摘要>=本发明提供拉伸和/或卷曲的纤维，它包含可生物

降解的聚合物例如聚乳酸，其中拉伸和/或卷曲的纤维显示出储

存稳定韧度，该韧度在环境条件下储存120天后，降低不大于

生产时初始韧度的约10％。用于形成纤维的聚合物组合物可以

包含软化剂。该纤维可以是拉伸和卷曲的双组分纤维，该纤维

是螺旋形自卷曲的，它包含第一可生物降解聚合物组分和第二

可生物降解聚合物组分，其中第一聚合物组分和第二聚合物组

分显示出不同的聚合物形态，使得每种聚合物组分在加热后经

受不同程度的纵向收缩。纤维的外表面可以带有抗水涂料。本

发明还提供一种形成具有显示储存稳定韧度的拉伸和/或卷曲

纤维的方法。

<REC>

<申请号>=CN200410068037.4

<名称>=一种玻璃防雾剂的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=薛嵩;薛敏钊

<申请日>=2004.11.11

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种玻璃防雾剂的制备方法，以聚乙

烯醇(PVA)为原料，通过对它的改性和添加负载制成效果优良

的防雾剂。将聚乙烯醇(PVA)溶于热水中至室温后加入异丙醇，

盐酸及乙醛，搅拌4小时后再加入重铬酸钾，再搅拌8小时后

制得A溶液；将硅酸乙酯、γ－缩水甘油醚基丙基三甲氧基硅

烷(KH560)、盐酸、乙醇以一定体积混合，在60℃恒温下回流

6小时制得B溶液；A和B溶液静置14天后，在搅拌下，把B

溶液慢慢加入到A溶液中，得C溶液的玻璃防雾剂。本发明

制得的玻璃防雾剂性质稳定、防雾效果好、安全、无污染、无

害、成本低。

<REC>

<申请号>=CN02113747.1

<名称>=皮蛋白/水溶性高分子物共混纤维及其制备方法

<申请（专利权）人>=曾宪珉

<发明（设计）人>=曾宪珉

<申请日>=2002.05.17

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学西区359信箱

<摘要>=一种皮蛋白/水溶性高分子物共混纤维，其特点是

将水溶性高分子物聚乙烯醇、粘胶和羧甲基纤维素10～35％水

溶液和皮蛋白10～30％水溶液共混制成纺丝原液，利用普通的

湿法喷丝头纺出具有皮芯型结构的共混纤维。该共混纤维的蛋

白质含量＞25％，吸湿性为8～10％，强度＞1.3～2.5CN/dtex，

延伸20％，3％定伸长弹性回复达85％以上，它是一种综合性

能优于蚕丝的绢纺纤维。

<REC>

<申请号>=CN200310105254.1

<名称>=一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=林化新;程谟杰

<申请日>=2003.12.03

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法，包括

浆料制备、带铸成膜、干燥、热压步骤，其特征在于所述浆料

以水为溶剂，以聚乙烯醇(PVA)为粘结剂，以乳酸为分散剂，以

甘油和三乙酸甘油酯及乙二醇混合物为增塑剂，以有一定粗细

比例的α－LiAlO<SUB>2</SUB>为粉料，配方

为，重量份数：粉料：45.0份，其中粒径＞1μm的粗粉料80

－95％，粒径＜1μm的细粉料5－20％；粘结剂：7.0～12.0

份；分散剂：1.5～3.0份；增塑剂：4.0～8.0份；溶剂：粉料

的2.5～4.5倍。本发明以水为溶剂制得的膜质地和厚薄都较均

匀，机械强度较高。其空隙率≥50％，在电池中膜阻气能力较

高(≥0.9MPa)，最大孔径为≤1μm，同时有较高的电化学性能，

其电化学性能不低于用有机溶剂制得的膜。

<REC>

<申请号>=CN200380104347.0

<名称>=喷墨记录材料

<申请（专利权）人>=三菱制纸株式会社

<发明（设计）人>=坂口博;砂田和彦;木山秀人;石黑秀明;宫地宣昌;木下周三

<申请日>=2003.11.27

<地址>=日本国东京都

<摘要>=一种喷墨记录材料，靠近支撑体的油墨接受层A

含有平均二次粒径在500nm以下的沉降法二氧化硅微粒、或者

同时含有平均二次粒径在500nm以下的沉降法二氧化硅微粒

和平均二次粒径在500nm以下的气相法二氧化硅微粒，而且相

对于油墨接受层A的所有二氧化硅微粒100重量份，含有不足

20重量份的聚乙烯醇，离支撑体较远的油墨接受层B含有选

自气相法二氧化硅、氧化铝和氧化铝水合物中的至少一种微粒

和相对于该微粒100重量份不足25重量份的聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN200410065838.5

<名称>=治疗奶牛乳房炎的涂膜剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=江苏省农业科学院

<发明（设计）人>=戴鼎晨;方泰惠;王晓丽;甘黎明;夏兴霞;蒋兆春

<申请日>=2004.12.21

<地址>=210014江苏省南京市孝陵卫钟灵街50号

<摘要>=本发明公开了一种治疗奶牛乳房炎的涂膜剂，它

是以蛇床子、紫花地丁、芙蓉花、金银花、蒲公英为有效成分，

苯甲酸钠为防腐剂，冰片为促透剂、聚乙烯醇为成膜材料、甘

油为助溶剂，水、乙醇为溶剂，按比例配制，再经煎煮、除渣、

过滤、煎煮浓缩、定容制成涂膜剂。本发明配方及制作方法独

特，治疗效果显著。

<REC>

<申请号>=CN00113269.5

<名称>=海水淡化用亲水性渗透蒸发膜

<申请（专利权）人>=中国人民解放军国防科学技术大学

<发明（设计）人>=彭平;李效东;陈革;刘芳;张丽琴;黄小忠;廖杰

<申请日>=2000.02.02

<地址>=410073湖南省长沙市砚瓦池正街47号

<摘要>=本发明公开了海水淡化用亲水性渗透蒸发膜,成

膜料液是采用亲水性膜基质。在盐水温度为50～70℃,淡水收

集侧真空度为5—10KPa,温度为3～25℃的冰水或流动自来水

时,该渗透蒸发膜通量达10～20Kg/m<SUP>2</SUP>h以上,一次分离度>99%(或淡水电导率<100μs/cm)。当NaCl溶液浓度提高到8%时,膜性能仍然不变。既可制成独立膜,也可制成复合膜,可依据需要制成不同形式的脱盐膜分离设备。可利用各种形式的天然热源和人工动力制备淡水而无需采用电力,以应非常环境急需。

<REC>

<申请号>=CN200710088266.6

<名称>=以鞘蕊型熔融抽丝制造极微细碳纤维的方法

<申请（专利权）人>=三芳化学工业股份有限公司

<发明（设计）人>=郑国光;董瑞鹏

<申请日>=2007.03.22

<地址>=台湾省高雄县仁武乡凤仁路402号

<摘要>=本发明提供一种极细微的碳纤维与活性碳纤维的制造方法，尤指以聚烯烃(Polyolefin)与含碳的聚合物(polymer)为鞘部及聚烯烃为蕊部，利用鞘蕊型(Sheath& Core)熔融抽丝方法直接抽丝成含碳前驱物(precursor)的鞘蕊型纤维，在高于室温下，最好是60－200℃的环境下使鞘蕊型纤维稳定化(stabilization)，最后在惰性气体中，于600℃－1500℃下，将稳定化鞘蕊型纤维经高温碳化处理成纤维直径为20～800nm的极微细碳纤维，而后也可在CO<SUB>2</SUB>、水蒸气与空气，或CO<SUB>2</SUB>、水蒸气以及氧、氮、二氧化碳在异于空气的组合比例下的混合气体而于600℃－1500℃下使其形成极微细活性碳纤维。本发明的优点是制程步骤简化，可价格低廉地大量生产极微细碳纤维与极微细活性碳纤维，具有高强度、质轻、导热性良好及高的导电性，纤维细度可达20－800nm。

<REC>

<申请号>=CN02809671.1

<名称>=多孔水凝胶的制备方法

<申请（专利权）人>=纳米体系研究公司

<发明（设计）人>=格沃滋迪奇·内杰利科

<申请日>=2002.04.18

<地址>=美国密执安州

<摘要>=本发明公开了物理交联的多孔水凝胶及其制备

方法。多孔材料是具有广泛用途的高度回弹性亲水材料。多孔

材料通过发泡聚合物的物理交联来制备并且提供了通过在多

孔材料形成期间使用可去除材料而具有多孔的材料。

<REC>

<申请号>=CN200410070137.0

<名称>=一种三元共聚的可再分散乳胶粉及其制造方法

<申请（专利权）人>=李树志

<发明（设计）人>=李树志

<申请日>=2004.08.03

<地址>=100176北京市大兴区黄村镇滨河西里北区12号楼7单元202室

<摘要>=本发明涉及一种三元共聚的可再分散乳胶粉及

其制造方法。为解决现有乳胶粉耐水性差的不足，本发明三元

共聚的可再分散乳胶粉的原材料包含以下以重量百分比的材

料：聚醋酸乙烯－乙烯乳液20～50％，丙烯酸乳液10～30％，

聚合促进剂0.5～3％，纤维素醚1～5％，聚乙烯醇5～20％，

方解石粉2～15％，和消泡剂0.1～3％。本发明同时还揭露了

一种三元共聚的可再分散乳胶粉的制造方法。该三元共聚的可

再分散乳胶粉可以与水泥、半水石膏等多种无机材料进行混合

使用，制成具有特殊性能和用途的干混材料，如：聚合物保温

砂浆、聚合物石膏、自流平砂浆、弹性腻子、瓷砖粘结剂等。

所制的干粉材料具有环保、粘结力强、耐水性好、柔韧性高和

耐老化等特点。

<REC>

<申请号>=CN200710050672.3

<名称>=一种治疗药膏的亲水性高弹性凝胶基质及其制作方法

<申请（专利权）人>=彭科林;

<发明（设计）人>=彭科林

<申请日>=2007.11.30

<地址>=637200四川省西充县晋城镇将军碑路25号

<摘要>=本发明公开了一种治疗药膏的亲水性高弹性凝胶基质及其制作方法，其特征在于：由下列天然及高分子聚合物按重量比混合构成，聚乙烯醇6－18g，聚丙烯酸钠15－30g，甲基纤维素钠30－50g，乙二醇10－20g，明胶25－50g，氮酮4－10g，松香皂15－50g，乳没皂10－30g，二苯甲酮3－5g，本发明治疗药膏的亲水性高弹性凝胶基质有较好的水溶性和抗硬水能力、润湿能力较好，容易填料，具有较强的粘性和独有的微交联固化体系可以很好的耐各种中药成分对基质的破坏，制成的产品保持期可达几年，不易开裂和酸败变质。

<REC>

<申请号>=CN200710171943.0

<名称>=微型管状电容电极银浆粘胶剂的制备

<申请（专利权）人>=宁波晶鑫电子材料有限公司;

<发明（设计）人>=许明勇

<申请日>=2007.12.07

<地址>=315823浙江省宁波市北仑区科技园区庐山西路35号

<摘要>=本发明涉及一种微型管状电容电极银浆粘胶剂的制备，包括步骤：(1)200型乙基纤维素和二乙二醇丁醚醋酸酯在水浴中加热溶解至透明均匀；(2)加入40型乙基纤维素，搅拌溶解后，加入聚乙烯醇缩丁醛；(3)充分溶解后，加入二乙二醇丁醚醋酸酯，制成粘胶剂。本发明的制备方法简单，易操作，树脂溶解均匀，稳定性优良，制备的电极银浆具有防沉性好，银层致密、电性能稳定等优点，适用于低粘度(25℃常态下，粘度小于100秒)电极银浆。

<REC>

<申请号>=CN200680040487.X

<名称>=偏振片及其制造方法和包括该偏振片的液晶显示器

<申请（专利权）人>=三星精密化学株式会社

<发明（设计）人>=尹基哲;郑在哲;金星泰;金建一

<申请日>=2006.10.24

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供了一种偏振片及其制造方法和具有该偏振片的液晶显示器。该方法包括：(S1)制备包括低分子量光固化丙烯酸酯树脂和光引发剂的涂渍溶液涂渍溶液；(S2)将该涂渍溶液涂布在聚乙烯醇偏振薄膜的一个或两个表面上，以形成涂层；(S3)将紫外光线照射到该涂层。根据本方法，可以以简便且价廉的方式制造质轻且薄的偏振片。使用本方法制造的偏振片在聚乙烯醇偏振薄膜与形成在聚乙烯醇偏振薄膜表面上的保护薄膜之间显示出良好的粘着性，并且具有优良的物理特性如透光率、偏振度和硬度。

<REC>

<申请号>=CN200510024725.5

<名称>=高分辨率的圆网制版用感光胶

<申请（专利权）人>=上海中大科技发展有限公司;上海中大印染材料工业有限公司

<发明（设计）人>=潘跃进;钱松华

<申请日>=2005.03.29

<地址>=201702上海市青浦区沪青平公路诸光路201号

<摘要>=本发明公开高分辨率的圆网制版用感光胶，该感

光胶添加成膜性好的水乳液，成膜性的水乳液选自乙烯－醋酸

乙烯水乳液、醋酸乙烯－丙烯酸水乳液、丙烯酸酯水乳液、有

机硅－丙烯酸酯水乳液。本发明在保持了感光胶原有产品性能

的基础上(例如感光光谱吸收范围在350～420mm耐印率符合

技术指标)乳液的粒径达0.5～1.0μm成膜细腻、光洁、制作高

目数圆网像再现性良好，分辨率高。

<REC>

<申请号>=CN03126980.X

<名称>=一种拒水性泡沫混凝土的制备方法及其用途

<申请（专利权）人>=乔国华

<发明（设计）人>=乔国华;张卫国;陈应兴

<申请日>=2003.06.24

<地址>=510100广东省广州市东山区东湖西路51号地下D座

<摘要>=本发明公开了一种拒水性泡沫混凝土的制备方

法，包括以下步骤：(1)配制发泡剂；(2)配制拒水剂；(3)配制

拒水性发泡剂；(4)将拒水性发泡剂和10倍重量的水在打泡机

内打泡10min～20min；(5)在叶片搅拌机中按重量比1∶0.4加

入水泥和水搅拌成水泥浆；(6)然后将经打泡的拒水性发泡剂加

入水泥浆内，继续搅拌8～15min制成泡沫混凝土浆料；上述

方法制备的拒水性泡沫混凝土可作为管道包容层或作为屋面

隔热层。本发明在制备中将拒水剂加入发泡剂中，使发泡剂成

为拒水性发泡剂，并与轻质混凝土均匀混合，使其吸水率低至

10％以下，基本不吸水，拒水寿命永久，从而使质轻、隔热、

隔音等各种性能更好、更稳定。

<REC>

<申请号>=CN200710051318.2

<名称>=可降解的植物纤维环保餐具的生产方法

<申请（专利权）人>=广西天力丰生态材料有限公司;

<发明（设计）人>=王中岳;陈军;彭明锋;刘迪文

<申请日>=2007.01.17

<地址>=530021广西壮族自治区南宁市民族大道香榭里花园圣心丽舍4109

<摘要>=一种可降解的植物纤维环保餐具的生产方法，餐具原材料的质量份配比为：植物纤维250～350、氨基树脂70～100、氧化淀粉30～50、聚乙烯醇缩丁醛5～10、调色剂1～5、

脱模剂1～5；生产工艺为：原材料混炼后热压成型，在压力为10～15MPa条件下、温度在150～200℃间保温30s至100s，在保压过程中排气1～3次；原材料热压成型前在50－100℃的条件下混炼混合5－10分钟。用本发明方法制备的植物纤维餐具，有很好的化学稳定性，强度高，降解性能好，成本合理，无毒无害，完全符合国家标准(GB18006.1－1999)和植物纤维餐具降解标准。

<REC>

<申请号>=CN200610012307.9

<名称>=霉酚酸盐的包有肠溶衣的药物组合物

<申请（专利权）人>=华北制药集团新药研究开发有限责任公司;

<发明（设计）人>=张莉;张丽霞;陈艳辉

<申请日>=2006.01.06

<地址>=050015河北省石家庄市和平东路388号

<摘要>=本发明公开了霉酚酸盐的包有肠溶衣的药物组合物，此组合物含有霉酚酸盐和肠溶衣。此组合物适于在肠道的上部释放霉酚酸盐，可防止霉酚酸盐在胃中的释放。

<REC>

<申请号>=CN200810050650.1

<名称>=一种高导电率聚苯胺水分散液及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=张红明;李季;刘年江;王献红;罗晶;王佛松

<申请日>=2008.04.25

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种高导电率聚苯胺水分散液及制备方法。该水分散液组成为本征态聚苯胺、掺杂剂、水溶性高聚物或水、水与醇、水与酮共混溶液。将上述各组分按配比充分混合，混合物充分搅拌后得到掺杂态聚苯胺水分散液。水分散液的粒子达呈正态分布，粒径在10nm到500nm之间；该水分散液稳定性很好，在室温放置2年，溶液虽然有沉淀，经过搅拌即可恢复的原始分散溶液状态；可通过喷涂、刷涂或浇铸制备出很高的电导率不同电导率的导电涂层，电导率达到10<SUP>0</SUP>－10<SUP>2</SUP>S/cm；同时具有很好的环境稳定性、化学稳定性和一定的机械强度；掺杂的聚苯胺膜具有好的耐碱性，在pH＝12的溶液中仍保持有电化学活性。

<REC>

<申请号>=CN200610082334.3

<名称>=可降解塑料专用料的制备

<申请（专利权）人>=吴丽娜;

<发明（设计）人>=吴丽娜;王新伟;李青山;李柏峰

<申请日>=2006.05.24

<地址>=066004河北省秦皇岛河北大街西段438号燕山大学高分子材料系

<摘要>=本发明采用负离子添加剂的极化技术和光催化技术制备了可降解塑料母料专用料。发明配方采用了各种新的添加剂，其中负离子添加剂在塑料讲解种起了主要的作用，极化效应的产生加速了分子链的断裂。光触媒的加入还提高了光的透过率、透气率，应用在农膜中，更有利于农用膜下的农作物的生长。

<REC>

<申请号>=CN200610039683.7

<名称>=用于木材表面纳米化涂料的胶粘剂

<申请（专利权）人>=张广志;

<发明（设计）人>=张广志

<申请日>=2006.04.20

<地址>=221642江苏省徐州市沛县胡寨镇辛庄南京林业大学沛县学院科研基地

<摘要>=本发明提供一种用于木材表面纳米化涂料的胶粘剂，其特征为该剂由无机物水玻璃作胶粘组分，氯化锌、氯化铝作为收剑剂，有机小分子物质甘油和聚乙烯醇作为分散组分；使用该剂既可使纳米化涂料在木材表面获得理想的涂层，又不覆盖纳米化功能物质的表面。

<REC>

<申请号>=CN200710028733.6

<名称>=一种食品包装用高阻隔性水胶及制备方法

<申请（专利权）人>=汕头大学;

<发明（设计）人>=许开天;陈国强;潘觉宇;王晓娟;朱文甫;陈智飞

<申请日>=2007.06.21

<地址>=515063广东省汕头市大学路243号

<摘要>=本发明涉及一种食品包装用高阻隔聚乙烯醇水胶及制备方法，该高阻隔水胶主要包含5－20wt％聚乙烯醇、1－5wt％的加工改性剂、0.5－2wt％的高阻隔性纳米SiO<SUB>2</SUB>，0.1－0.5wt％的表面活性剂及蒸馏水。本发明的制备过程是：比例将聚乙烯醇、蒸馏水、表面活性剂加入到反应釜，后在恒温油浴和机械搅拌；在聚乙烯醇溶液中加入纳米SiO<SUB>2</SUB>，在超声处理和机械搅拌下继续搅拌2个小时以上制得。本发明安全无毒，可以高效阻隔氧分子、油，对细菌和其他污染物的阻隔能力也很高，该高效阻隔水胶可涂布在食品包装，药品包装，有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN00130064.4

<名称>=一种高分子滤板及其制做方法

<申请（专利权）人>=王广瑞

<发明（设计）人>=王广瑞

<申请日>=2000.10.26

<地址>=102607北京市大兴县安定镇伙达营村

<摘要>=一种高分子滤板及其制做方法,属于化学制品领

域,利用相应的原辅料;聚乙烯醇、甘油、乙二醇、甲醛、硫酸

等,经特定工艺制做而成;有益之处为:滤板具有一定弹性和强度,

滤孔均匀,并且滤孔的大小及板厚度可按需控制;使用中无纤维

脱落,过滤精度高,易清污退垢,能重复使用,并且耐水、耐油、耐

腐蚀性能良好,使用寿命长,应用范围广,制做工艺简便易操作,

原辅料易得,成本低,易实施。

<REC>

<申请号>=CN200510119108.3

<名称>=镁合金－珍珠岩泡沫复合材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=王立民;吴耀明;豆传国;彭秋明;房大庆;杨洁;孟健;张洪杰

<申请日>=2005.12.26

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及镁合金－珍珠岩泡沫复合材料的制

备方法。本发明的镁合金－珍珠岩复合材料是用真空渗流铸造

法，将膨胀珍珠岩复合到纯镁或镁合金中所形成的具有特定结

构的闭孔或通孔轻体镁合金－珍珠岩泡沫复合材料。解决了泡

沫镁的管、带、片材工业生产中泡孔质量难以控制的技术难题。

<REC>

<申请号>=CN200610088404.6

<名称>=一次性碳基葡萄糖芯片的制备及电化学检测方法

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=刘松琴

<申请日>=2006.08.22

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一次性碳基血糖电化学检测芯片的制备及电化

学检测方法涉及一次性碳基血糖检测芯片的制备，并结合电化

学分析的优点及酶电极的高选择性、高灵敏度，实现血液中葡

萄糖浓度的快速检测。芯片的制备方法为：1)选用PVC材料作

为基质，在其上刻出轨道，刷上银浆作导电用；2)将用聚乙烯

醇、超细石墨粉、纤维素二醋酸盐制成的石墨墨水印刷在上述

的银浆轨道上，形成印刷碳电极；3)将碳电极用硅胶橡皮层覆

盖；4)将PVA水溶液与葡萄糖氧化酶或葡萄糖氧化酶和二茂铁

酸的混合物共混，并点在上述印刷碳电极表面，制成印刷碳电

极；5)采用聚乙烯醇(PVA)作为膜基底材料，通过与酶及电子

传递媒介体共混，利用点样技术及紫外光固化技术将酶固定在

碳电极表面。

<REC>

<申请号>=CN02115184.9

<名称>=高温直接甲醇燃料电池用复合型质子交换膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=周震涛;何燕

<申请日>=2002.05.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山华南理工大学

<摘要>=本发明涉及电化学的燃料电池技术,更详细地是

高温直接甲醇燃料电池用质子交换膜以及该膜的制备方法。本

发明的高温直接甲醇燃料电池用复合型质子交换膜是以市售

的聚偏氟乙烯或聚乙烯醇为原料,并加入掺有无机多元酸的纳

米陶瓷粉末,通过流延热压法、涂浆法、压延法或浸胶法制备的

具有纳米微孔结构的复合型质子交换膜。本发明所制备的质子

交换膜具有纳米微孔结构,80～180℃温度范围的甲醇渗透率比

Nafion膜的小,阻醇性能好。本发明制备质子交换膜的制备工艺

简单,膜的成本低于Nafion膜,易于产业化,可用作在高温(100℃

以上)下也能正常运转的直接甲醇燃料电池的质子交换膜。

<REC>

<申请号>=CN200610155305.5

<名称>=固态条状水性多彩涂料及其制备方法和涂装方法

<申请（专利权）人>=唐小菊;

<发明（设计）人>=唐小菊

<申请日>=2006.12.19

<地址>=312500浙江省新昌县后溪工业园区日发酒店公寓4楼

<摘要>=本发明提供了一种固态条状水性多彩涂料及其制备方法和涂装方法，该涂料主要由纤维素、聚乙烯醇、白乳胶、钛白粉、滑石粉、立德粉、甘油、乙二醇、碳酸钙、六偏磷酸钠、纯净水等成分构成，经配制、制粒、包装等工序制得，并经由基层处理，批刮腻子，涂刷封底涂料，涂刷中间涂料，喷涂多彩涂料面层工序涂装而成。本发明其色彩丰富，施工方便，经一次喷涂就能得到立体感很强的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200680009873.2

<名称>=包含纤维素和热塑性聚合物的复合材料

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=E·R·格里芬;G·H·霍夫曼

<申请日>=2006.02.01

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了复合组合物和用此复合材料制备的制品。所述组合物包含或制备自纤维素材料、热塑性聚合物和相容剂，所述相容剂为具有羟基官能团的聚乙烯醇缩丁醛和第二聚合物的反应产物，相容剂包含或制备自聚乙烯醇缩丁醛和第二聚合物，其中聚乙烯醇缩丁醛包含羟基官能团，并且第二聚合物与至少一部分羟基官能团反应。

<REC>

<申请号>=CN200610012181.5

<名称>=一种真空电解TiO<SUB>2</SUB>制备海绵钛中TiO<SUB>2</SUB>阴极的制备方法

<申请（专利权）人>=攀枝花学院;

<发明（设计）人>=邹敏;刘国钦;毛雪华;马光强;王军;王琪琳;刘元虎

<申请日>=2006.06.09

<地址>=617000四川省攀枝花市学园路攀枝花学院生化系

<摘要>=一种真空电解TiO<SUB>2</SUB>制备海绵钛中TiO<SUB>2</SUB>阴极的制备方法，将平均粒度为0.35μm，纯度＞98％的TiO<SUB>2</SUB>粉体，与TiO<SUB>2</SUB>重量比为5～8％的聚乙烯醇和8～10％的蒸馏水，将蒸馏水加热至95℃后加入聚乙烯醇，保温并搅拌至粥状混合物再加入TiO<SUB>2</SUB>粉体，混合均匀后在5～15MPa的压力下于模具内压制成型，并于850～1300℃条件下烧结4～16h后制成TiO<SUB>2</SUB>阴极。本发明阴极的形貌为圆柱片状形或正方板状形，晶体结构为金红石型；TiO<SUB>2</SUB>颗粒明显增大，空隙率达40～60％，导电性能良好，当温度在850～950℃之间时，电阻率在0.002～0.012Ω/m之间。

<REC>

<申请号>=CN200910053007.9

<名称>=酒石酸唑吡坦膜剂

<申请（专利权）人>=上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

<发明（设计）人>=侯惠民;陈  芳

<申请日>=2009.06.12

<地址>=201203上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路1111号

<摘要>=本发明公开了一种酒石酸唑吡坦膜剂及其制备方法，所述膜剂包括如下重量百分比

的组分：酒石酸唑吡坦1～40％，高分子成膜材料40～98％，增塑剂0～20％，二氧化钛

0～3％，矫味剂1～30％。高分子成膜材料包括羟丙基甲基纤维素、羟丙基纤维素、聚

乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、海藻酸钠、聚氧乙烯、白芨胶、玉米淀粉或卡拉胶中的一种

以上。本发明溶出迅速、稳定性好，能将药物直接释放到粘膜表面，快速吸收；避免肝

脏的首过效应，生物利用度高；使用方便，起效快，顺应性好，受患者欢迎；成形性好，

给药后可直接黏附于给药部位，不会分散，可保持原状持续释药，剂量准确；在生产过

程中几乎无粉尘飞扬，可解决劳动保护和环境污染问题。

<REC>

<申请号>=CN200580027112.5

<名称>=具有高防渗性的制品

<申请（专利权）人>=LG化学株式会社;

<发明（设计）人>=金明镐;金民基;金世贤;吴咏卓;申在容;梁荣哲

<申请日>=2005.12.02

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供了一种具有防渗性的制品。该制品包括在聚烯烃树脂中以特定形式分散的具有防渗性的纳米复合材料且具有氟涂敷的内壁，从而具有优良的机械强度并对氧气、有机溶剂和湿气形成强防渗性。

<REC>

<申请号>=CN200710053873.9

<名称>=无机耐腐蚀耐火耐磨纳米胶结料

<申请（专利权）人>=陈东阜;刘续斌

<发明（设计）人>=陈东阜;刘续斌

<申请日>=2007.01.22

<地址>=474162河南省邓州市夏集科技建材有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种无机耐腐蚀耐火耐磨纳米胶结料，它选择了硅溶胶和硅酸钾作基料，添加少量有机原料或无机原料，各原料重量份数：纳米胶体硅10－15、硅酸钾20－30、聚乙烯醇1－5、纳米钛白粉3－6、金红石钛白粉7－12、煅烧高岭土2－6、滑石粉2－6、硅锆粉10－14、硫酸钡粉8－16、水8－15；或各原料重量份数为纳胶体硅10－15、硅酸钾20－30、聚乙烯醇1－5、云母钛20－30、纳米氧化锌7－12、高铝粉2－6、炭化硅10－18、重晶石粉8－16、纯净水8－15，本产品在1200℃中不变形。本发明能在金属表面形成有透气的硬度较高的致密涂层，耐酸碱性，形成的胶膜加热300℃－500℃、数小时，五次以上骤冷、骤热不渗透、不开裂，不脱离，敲击表面有清脆的金属铜音，稳固坚韧。

<REC>

<申请号>=CN200710066285.9

<名称>=高活性、长寿命正电性胶态纳米银电解制备方法

<申请（专利权）人>=楚雄师范学院;

<发明（设计）人>=司民真;武荣国

<申请日>=2007.10.17

<地址>=675000云南省楚雄市鹿城南路461号

<摘要>=高活性、长寿命正电性胶态纳米银电解制备方法，本发明以直径为4～6毫米，长为90～110毫米的两根银棒为电极，以浓度为0.476～1.16mmol/L的二水合柠檬酸三钠(Na<SUB>3</SUB>C<SUB>6</SUB>H<SUB>5</SUB>O<SUB>7</SUB>.2H<SUB>2</SUB>O)或每1000毫升中含20～60毫克硝酸银(分子量：169.87)的聚乙烯醇溶液为电解液；制备时插入两根直径为4～5毫米，长为90～110毫米的银棒为电极，控制电压为6～9V，电解50～60分钟，即制得正电性胶态纳米银；本发明具有稳定性强、可靠性好、保存时间长、并有较强的表面增强光谱效应的显著优点。

<REC>

<申请号>=CN200410073369.1

<名称>=一种固体发泡剂

<申请（专利权）人>=兰州理工大学

<发明（设计）人>=冯辉霞;王毅;郭术;陈娜丽;俞树荣;李春雷;王青宁

<申请日>=2004.11.29

<地址>=730050甘肃省兰州市兰工坪85号

<摘要>=本发明涉及一种工业用固体发泡剂复合物，它为

泡沫排气钻井提供良好的发泡性能和发泡稳定性。该固体发泡

剂复合物的特征是：以阴离子表面活性剂为主要原料，其重量

占整个配方的25％以上，还含有稳定剂、增粘剂、助溶剂、螯

合剂等成分，将其混合搅拌均匀后装入固体成型挤出装置制成

固体发泡剂，使用时，将固体加入到25℃－100℃水中即可形

成泡沫液。该发泡剂具有发泡性强，耐高钙离子水等优点。

<REC>

<申请号>=CN200580036610.6

<名称>=具有抗渗性的管式容器

<申请（专利权）人>=LG化学株式会社;

<发明（设计）人>=金明镐;金民基;金世贤;吴咏卓;申在容;梁荣哲

<申请日>=2005.10.07

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供一种具有抗渗性的管式容器。通过模塑包含聚烯烃树脂和具有抗渗性的树脂与插层型粘土的纳米复合材料以及增容剂的干混合组合物而制造单层或3层管式容器。与常规的5层管式容器相比，所述单层或3层管式容器可以简单地制造并具有优良的抗渗性，从而防止内容物的分解。

<REC>

<申请号>=CN200510016616.9

<名称>=利用软刻技术构造非紧密堆积胶体球有序排列的方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=杨柏;闫新;姚计敏;李晓;张俊虎;韩坤

<申请日>=2005.03.09

<地址>=130023吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明涉及一种利用软刻技术构造非紧密堆积

的胶体球有序排列的方法，特别是涉及一种利用软刻技术对胶

体球的球间距、晶格结构进行精确控制的方法。包括有序胶体

晶体、PDMS模板制备、揭起软光刻技术将二维胶体晶体转移

到PDMS模板、涂有聚乙烯醇膜层基底的制备、非紧密堆积胶

体球有序排列的形成五个步骤。其中通过将带有胶体球的

PDMS模板放于甲苯摩尔含量为100％～0％的甲苯/丙酮混合

溶液中溶胀，可以在聚乙烯醇膜层基底上形成表面平的或表面

图案化的二维六方非紧密堆积的胶体球排列和非六方结构的

二维胶体球排列。利用本发明方法制备的非紧密堆积的胶体球

有序排列在光学、光子学、传感器和表面微构造等领域有着诱

人的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410015790.7

<名称>=纳米氧化锌的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;辛立辉

<申请日>=2004.01.13

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种纳米氧化锌的制造方法，也即是

一种氧化锌超微粒子的制备方法，属辐射化学制造纳米材料工

艺技术领域。本发明方法主要采用辐射化学来制备纳米铜，其

工艺过程中，主要以硫酸锌为锌粒子的来源，以氨水作为沉淀

剂，以异丙醇(IPA)为水溶液中氧化性自由清除剂；并通过亲水

性的表面活性剂聚乙烯醇(PVA)来控制晶核的生长速度以控颗

粒尺寸，并且利用电子加速器产生的电子束进行辐照处理，将

辐照后的溶液经洗、离心分离，烘干，即可得纯度很高的纤维

状纳米氧化锌白色粉末。本发明工艺流程简单，生产周期短、

无污染、无公害、安全性好。

<REC>

<申请号>=CN200410015791.1

<名称>=纳米铜的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;辛立辉

<申请日>=2004.01.13

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种纳米铜的制造方法，也即是一种

铜超微粒子的制备方法，属辐射化学制造纳米材料工艺技术领

域。本发明方法主要采用辐射化学来制备纳米铜，其工艺过程

中，主要以硫酸铜为铜粒子的来源，以异丙醇(IPA)为水溶液中

氧化性自由清除剂；并通过亲水性的表面活性剂聚乙烯醇(PVA)

来控制晶核的生长速度以控颗粒尺寸，并且利用电子加速器产

生的电子束进行辐照处理，将辐照后的溶液经洗、离心分离，

烘干，即可得紫红色的纳米铜粉末。本发明工艺流程简单，生

产周期短、无污染、无公害、安全性好。

<REC>

<申请号>=CN200510012939.0

<名称>=聚偏氟乙烯微滤分离膜的化学改性技术

<申请（专利权）人>=燕山大学

<发明（设计）人>=宋来洲;王波;张尊举;王秀丽;赵静

<申请日>=2005.10.22

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街438号

<摘要>=本发明提供一种在聚偏氟乙烯中空纤维微滤膜

和平板微滤膜表面嫁接具有亲水性能和离子交换性能基团的

化学改性技术，采用丙烯酸、聚乙烯醇、丙烯酰胺、亚甲基双

丙烯酰胺、过硫酸钾等试剂为原料，通过化学交联聚合反应，

在微滤膜表面嫁接上羧酸基团和羟基基团。该技术具有操作简

单、接枝效率高的优点，改善了常规聚偏氟乙烯微滤分离膜的

亲水性能，提高了聚偏氟乙烯微滤分离膜的处理性能。该发明

实现了聚偏氟乙烯微滤膜对水体中悬浮物、胶体物质和水溶性

重金属离子的同步去除，提高了聚偏氟乙烯微滤分离膜对饮用

水净化的效率，拓展了聚偏氟乙烯微滤分离膜污水处理与利用

的应用领域。

<REC>

<申请号>=CN200710018010.8

<名称>=基于固定化细胞技术的菌种保藏方法

<申请（专利权）人>=周剑平

<发明（设计）人>=周剑平;王治业;杨晖;魏甲乾

<申请日>=2007.05.25

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区定西南路197号

<摘要>=本发明公开了一种基于固定化细胞技术的菌种保藏方法。它包括下列步骤：a)混合，将待保藏的菌种制成悬浮液，按照1∶9的重量比加入到90mL上述聚乙烯醇复合凝胶溶液中，搅拌均匀后倒入不锈钢钢盘中；b)冷冻、切块，在－20℃下冷冻处理48h，成型后取出切成立方块，外形尺寸为：4cm×4cm×4cm；c)包埋菌种经真空包装后，保存温度0～26℃。本发明具有成本低廉、操作方便、保藏时间比较灵活等优点，适合于生产企业对生产用菌种的临时保藏。

<REC>

<申请号>=CN97106697.3

<名称>=新型墙面钢化涂料

<申请（专利权）人>=姜源

<发明（设计）人>=姜源;张娣

<申请日>=1997.11.04

<地址>=200137上海市浦东高东镇珊黄村十队

<摘要>=一种硬度似钢、光滑如镜、耐水性强附着力高的

新型墙面钢化涂料,其特征在于它由胶水、十水四硼酸钠、氢氧

化钙、磷酸三丁酯、滑石粉、立德粉、哈巴粉、明矾、防霉剂、

防沉淀剂、轻质碳酸钙和重质碳酸钙,按一定重量配比经均匀搅

拌制成,所述的胶水是由水、聚乙烯醇、群青和甲醛按一定重量

配比加温均匀搅拌制成,新型墙面钢化涂料,内外墙均可应用,具

有硬度高、光滑性好,耐水性强、附着力高,能用水擦洗,不留擦

洗痕迹,无毒无污染等优点,是一种室内外墙面装饰的新产品。

<REC>

<申请号>=CN200610027832.8

<名称>=双孔块状生物支架材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学;

<发明（设计）人>=陈奇;杨洪斌

<申请日>=2006.06.20

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明涉及一种以醇盐、无机盐和有机聚合物等为主要原料，在有机－无机杂化的基础上，运用溶胶－凝胶法通过加入不同级别大孔造孔剂来调节孔径大小，制备出具有双孔结构的CaO－P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>－SiO<SUB>2</SUB>块状双孔材料作为固定化细胞的支架材料。本发明制备的固定化细胞载体直径为10－50mm、高为2－10mm，介孔平均孔径值为3－100nm，大孔平均孔径为1－1000μm，孔径分布窄且均很集中；适合于反应器操作且化学稳定性好；制备方法成品率高适合于批量化生产。

<REC>

<申请号>=CN200810111113.3

<名称>=一种用铁合金粉末造块的方法

<申请（专利权）人>=邵常艳

<发明（设计）人>=邵常艳

<申请日>=2008.06.06

<地址>=014000内蒙古自治区包头市昆都仑区青年路甲14惠民小区12栋30号

<摘要>=本发明公开了一种用铁合金粉末造块的方法，所述方法包括下列步骤：1)将铁合金粉末加工成100目的粉末；2)称铁合金粉末100份，粘合剂稀料泡花碱10－17份，粘合剂干粉氧化镁2－5份，聚乙烯醇水容液2－5份；3)将上述原料混合、搅拌均匀、放料，通过运输机运到机械成型机内挤压成型、固化，固化温度为30－50℃，固化时间为4－6小时，固化后成为成品。本发明所述铁合金粉末为硅铁、硅锰或硅铬铁合金粉末。它成本低廉、工艺简单、节能、环保、产量高、质量好而且是废旧物再利用。

<REC>

<申请号>=CN200310104170.6

<名称>=纳米金粒子材料制备方法

<申请（专利权）人>=昆明贵金属研究所

<发明（设计）人>=董守安;唐春

<申请日>=2003.12.26

<地址>=650221云南省昆明市二环北路核桃箐（昆明贵金属研究所）

<摘要>=本发明涉及纳米金粒子材料的制备方法，包括下列顺序工艺步骤：①取HAuCl<SUB>4</SUB>、保护剂、丙酮混合得到混合水溶液，保护剂采用聚乙二醇、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮之任一种，保护剂与金(III)质量比为10～10000∶1，丙酮与金(III)质量比为100～1500∶1，②用波长254～400nm之至少一种波长的紫外光照射上述所得混合水溶液，至还原反应完全，停止照射，即获得胶体纳米金粒子。本发明工艺流程简单，其制备的纳米金颗粒纯净、尺寸可控、粒径分布范围窄，所得纳米金颗粒可用于生物医学领域、电子工业领域、精细化工领域。

<REC>

<申请号>=CN200610115109.5

<名称>=环保节能柴油乳化剂

<申请（专利权）人>=许仁传;许建峰

<发明（设计）人>=许仁传

<申请日>=2006.08.19

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区新疆三道街1303楼1门19号

<摘要>=本发明是专门对柴油的乳化剂，配比：柴油

54％、自来水28％、乳化剂18％混溶合成后通过白钢搅拌釜

搅拌30分钟，再通过高剪切设备剪切后，再经过过滤机过滤

后送到成品罐。特点：自然乳化与设备乳化颜色都是黄色透明，

长期储存不分层，应用温度0－50℃对内燃发动机没有腐蚀，

动力达到十六辛烷值标准，节约能源46％，尾气降烟65％，

整个生产过程中不排出任何废气、废物、废水，也不需要明火

作业，对环境没有污染，是新型的环保节能产品。

<REC>

<申请号>=CN200610130288.X

<名称>=乳酸杆菌药膜

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司;

<发明（设计）人>=杨吉田;高惠明

<申请日>=2006.12.15

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明公开了一种乳酸杆菌药膜，属于治疗阴道疾病的药物，或含有细菌的医药配置品。本发明是按以下重量百分比的原料制备的：聚合度1500的聚乙烯醇水溶液，加入的壳聚糖、蔗糖脂肪酸酯、甘油等，然后加入乳酸杆菌，混合均匀备用；用涂膜机将上述混合菌液涂覆在基材聚酯薄膜上，干燥，制成单层药膜；剪切为一定面积的药膜。适用于妇女滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、慢性宫颈炎，以及阴道过度灌洗导致的阴道乳酸杆菌减少症。

<REC>

<申请号>=CN200810015866.4

<名称>=一种磷石膏轻质墙板

<申请（专利权）人>=济南大学

<发明（设计）人>=陈娟;李国忠;赵帅;田颖;于洋;柏玉婷

<申请日>=2008.05.09

<地址>=250022山东省济南市市中区济微路106号济南大学材料学院

<摘要>=本发明涉及一种由磷石膏和轻质材料为主要原材料生产的磷石膏轻质墙板，利用经煅烧处理后的磷石膏为主要原料制作，磷石膏轻质墙板的竖向带有一排圆形通孔，侧向带有凹槽，是由以下重量份的原料制成：磷石膏粉100份；聚苯乙烯泡沫颗粒3－10份；粉煤灰30－80份；硫铝酸盐水泥0.5－3份；8％的聚乙烯醇水溶液1－3份；水料比0.50－1.20。本发明的磷石膏轻质墙板，主要利用了废弃物质磷石膏和粉煤灰，制成一种达到国家质量要求的绿色环保墙体材料，符合国家节能减排、绿色环保的政策，并具有轻质、隔热、隔声、强度高、防火、防虫蛀、呼吸功能等性质。

<REC>

<申请号>=CN200610010217.6

<名称>=光化学交联表面修饰生物材料的方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=戴志飞;马艳;邢雷;刘萌;彭涛

<申请日>=2006.06.27

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=本发明的目的在于提供一种用光化学交联凝胶

对生物材料进行表面修饰和改性使其具有良好血液相容性和

组织相容性的方法。本发明是这样实现的：a.将人工植入体浸

泡在有机溶剂中超声清洗，干燥；b.在生物材料的表面上涂覆

全氟磺酸；c.配制聚乙烯醇、重氮树脂和生物活性物质的混合

溶液，并将其涂布到生物材料的表面上；d.干燥后利用紫外光

照射高分子涂层，通过光化学反应使涂层内高分子之间发生共

价键交联。

<REC>

<申请号>=CN90101577.6

<名称>=直接压制的考来烯胺片及其无溶剂包衣

<申请（专利权）人>=布里斯托尔-迈尔斯·斯奎布公司

<发明（设计）人>=罗伯特·J·贝奎特;布鲁斯·A·邦伦堡格;克洛德·E·加利安;约翰·R·雷凯尔霍夫

<申请日>=1990.03.14

<地址>=美国纽约州

<摘要>=具有无溶剂包衣的直接压制的考来烯胺药片的

制备方法。芯片由考来烯胺附聚物制成。附聚物是

由许多细小的、形状不规则的、边缘参差不齐的碎片

组成。碎片的含水量范围为8-14％(重量)左右，相

对说来几乎没有光滑或平坦的表面。本发明也涉及

考来烯附聚物的制备方法。无溶剂包衣含约

60-95％(重量)的硬脂酸和约5-40％(重量)的聚乙

烯醇。

<REC>

<申请号>=CN200910053008.3

<名称>=苯甲酸利扎曲普坦膜剂

<申请（专利权）人>=上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

<发明（设计）人>=侯惠民;陈  芳

<申请日>=2009.06.12

<地址>=201203上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路1111号

<摘要>=本发明公开了一种苯甲酸利扎曲普坦膜剂，包括如下重量百分比的组分：苯甲酸利

扎曲普坦1～40％，高分子成膜材料40～98％，增塑剂0～20％，钛白粉0～3％，矫味

剂1～30％；所述高分子成膜材料包括羟丙基甲基纤维素、羟丙基纤维素、聚乙烯醇、

聚乙烯吡咯烷酮、海藻酸钠、聚氧乙烯、白芨胶、玉米淀粉或卡拉胶中的一种以上。本

发明的膜剂溶出迅速、稳定性好、生物利用度高，能将药物直接释放到粘膜表面，快速

吸收。使用方便，起效快，具有优良的生物有效性；顺应性好，受患者欢迎；成形性好，

给药后可直接黏附于给药部位，不会分散，可保持原状持续释药，因而剂量准确；在生

产过程中几乎无粉尘飞扬，可能解决劳动保护和环境污染问题。

<REC>

<申请号>=CN200710169243.8

<名称>=真空隔热材料和使用其的保温瓶

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社;

<发明（设计）人>=小林俊夫

<申请日>=2007.11.07

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种真空隔热材料，其由至少具有聚乙烯乙烯醇共聚物薄膜的层压薄膜减压密封芯材而成，聚乙烯乙烯醇共聚物薄膜在单面上具有蒸镀膜以及邻接所述蒸镀膜的在聚乙烯醇中含有无机物的披覆层，其整体厚度为16μm以上，其外侧上具备40℃90％RH的水蒸汽穿透性为0.9g/m<SUP>2</SUP>/day以下的薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200510124946.X

<名称>=剥离层用糊剂及层压型电子部件的制造方法

<申请（专利权）人>=TDK株式会社

<发明（设计）人>=阿部晓太朗;石山保;佐藤茂树

<申请日>=2005.08.10

<地址>=日本东京都中央区日本桥1丁目13番1号

<摘要>=本发明涉及一种剥离层用糊剂，其是用于制造层

压型电子部件的剥离层用糊剂；其特征在于，该糊剂与含有萜

品醇、二氢萜品醇、乙酸萜品酯或乙酸二氢萜品酯的电极层用

糊剂组合使用；含有陶瓷粉末、有机载体、增塑剂、分散剂；

上述有机载体的粘合剂主要成份为聚乙烯醇缩乙醛；上述陶瓷

粉末与粘合剂、增塑剂之比(P/B)控制在1.33～5.56(不含5.56)

的范围内。

<REC>

<申请号>=CN02827629.9

<名称>=光学活性载体材料、其制备方法及其用途

<申请（专利权）人>=埃卡化学公司

<发明（设计）人>=R·杜瓦尔;H·莱韦克

<申请日>=2002.12.17

<地址>=瑞典布胡斯

<摘要>=本发明涉及一种光学活性载体材料，它由多糖或

寡糖的酯或氨基甲酸酯衍生物或混合的酯和氨基甲酸酯衍生

物以及有机和/或无机来源的固体载体组成，所述固体载体既不

是二氧化硅，也不是氧化锆。本发明还涉及制造所述载体的方

法及其用途。

<REC>

<申请号>=CN200710086659.3

<名称>=高强力白乳胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=宋连伟;

<发明（设计）人>=宋连伟

<申请日>=2007.03.29

<地址>=102400北京市房山区长沟镇长沟大街西里22号楼102室

<摘要>=一种高强力白乳胶，为醋酸乙烯酯的乳液聚合物，其特征在于它包括如下重量配比的原料制备而成：聚乙烯醇4～6、醋酸乙烯18～36、OP－10 0.1～0.3、10％的过硫酸铵溶液0.8～1.5、碳酸氢钠0.1～0.2、2－乙氧乙基醋酸脂0.6～1.2、邻苯二甲酸二丁脂3～5、乙二醇0.08～0.15、水50～75。本发明还提供了该白乳胶的制备方法。该高强力白乳胶以聚乙醇为保护胶体，以醋酸乙烯为聚合单体，过硫酸盐为引发剂，通过乳液聚合而成，聚合的胶粒大小均匀，初粘力好；在加入了增朔剂后能防止其脆性并增加韧性；该白乳胶能较好的粘接皮革；可广泛的应用于木材拼板，木材粘接，人造板加工，纸箱粘接，纤维皮革粘接，纸制品，纺织及各种涂料的生产。

<REC>

<申请号>=CN99125266.7

<名称>=喷墨记录纸及其喷墨记录方法

<申请（专利权）人>=王子制纸株式会社

<发明（设计）人>=户谷和夫;杉山直信;松浦谕

<申请日>=1999.10.27

<地址>=日本东京

<摘要>=一种能够记录颜料油墨图象的喷墨记录纸,具有

以下很好的特性:耐粗放的操作性、对天气的适应性,因此,它们

可用作广告纸,该记录纸具有聚合膜支持纸、含有水不溶性聚合

材料和非晶形合成二氧化硅颗粒并通过内涂层或直接在支持

纸上成形的较低的油墨接收层,以及含有水不溶性聚合材料、非

晶形合成二氧化硅颗粒和甲硅烷醇改性的聚乙烯醇的较高油

墨接收层,其中根据JIS  P8119的测定,Bekk平滑度为5至40。

<REC>

<申请号>=CN200710167971.5

<名称>=偏振片的制造方法、偏振片、光学薄膜及图像显示装置

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社;

<发明（设计）人>=塘口直树;杉野洋一郎;岩本展明;山添真宏;鹰尾宽行

<申请日>=2007.10.31

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种制造方法，是使用聚乙烯醇系偏振镜作为偏振镜，使用低透湿度的材料作为透明保护薄膜，将它们利用水系胶粘剂贴合的偏振片的制造方法，可以制造偏光度良好的偏振片。本发明是在偏振镜的至少一方的面上，利用胶粘剂贴合有透明保护薄膜的偏振片的制造方法，偏振镜为聚乙烯醇系偏振镜，透明保护薄膜的透湿度在150g/m<SUP>2</SUP>/24h以下，胶粘剂为水系胶粘剂，在将上述偏振镜和上述透明保护薄膜利用上述胶粘剂贴合之前，对偏振镜实施送风工序，使得偏振镜的表面与水的接触角在20°以上。

<REC>

<申请号>=CN200810052877.X

<名称>=含极性基团的吸附树脂制备方法及该树脂在延胡索总生物碱纯化中的应用

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=王春红;施荣富;皮国沛;夏建军

<申请日>=2008.04.25

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=一种含极性基团的吸附树脂制备方法及该树脂在延胡索总生物碱纯化中的应用。本发明是将明胶或聚乙烯醇溶解于水中配成水相溶液；以丙烯酸甲酯、苯乙烯及二乙烯苯组成单体相，加入长链烷烃作为致孔剂，与单体相共同组成油相；水相与油相按体积比为3∶1混合，偶氮二异丁氰作为引发剂，经过聚合反应得到含极性基团的吸附树脂。其应用是将延胡索粉碎，用乙醇提取并转入水中，得到的澄清水溶液通入装有上述吸附树脂的树脂柱吸附，依次用水和乙醇水溶液洗涤，再用醋酸－乙醇水溶液洗脱，分洗脱液经减压蒸馏、真空干燥得固体物延胡索乙素，纯度为15～20％。本发明工艺简单、不使用毒性有机溶剂，投资成本低、易于工业化大生产。

<REC>

<申请号>=CN200810038898.6

<名称>=一种镍氢电池负极的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海微系统与信息技术研究所;上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司

<发明（设计）人>=李志林;黄铁生;程利芳;盛小海;刘睿;王润博;何丹农

<申请日>=2008.06.12

<地址>=200050上海市长宁区长宁路865号

<摘要>=本发明涉及一种镍氢电池负极的制备方法，包括如下步骤：称取一定量的储氢合金粉，加入质量百分数为2％－5％的乙炔黑作导电剂后，混合均匀，然后加入浓度为5％PVA溶液，搅拌均匀后涂抹于泡沫镍上，将泡沫镍折叠并压紧，点焊上镍条即完成极耳的制备。本发明与现有技术相比，电极制备过程简单，省时省力(不用压片)，省原材料(不用加镍粉或铜粉)，还可在不同的循环次数下取出合金粉来测试XRD(没有加镍粉或铜粉做准动态XRD时没有镍或铜衍射峰的干扰)，为研究容量衰减与合金粉动态微结构的变化提供了实验条件。

<REC>

<申请号>=CN200610038043.4

<名称>=憎水性水泥基聚苯颗粒保温砂浆干粉及其使用方法

<申请（专利权）人>=王正权

<发明（设计）人>=王正权

<申请日>=2006.01.26

<地址>=210009江苏省南京市鼓楼区新模范马路30号

<摘要>=本发明涉及一种应用于建筑节能领域的保温砂

浆干粉，尤其是一种应用于外墙外保温系统、外墙内保温系统、

屋面保温系统或楼梯保温系统的保温砂浆以及该保温砂浆干

粉的使用方法。该憎水性水泥基聚苯颗粒保温砂浆干粉，每个

单位的保温砂浆它由如下组份的原料组成：粒径为3～5mm的

聚苯颗粒0.9～1.1m3，硅酸盐水泥145～165kg，粉煤灰和/或

高钙粉煤灰50～70kg，聚丙烯纤维0.4～1kg，80～100目的重

钙粉和/或碳酸钙粉1.3～1.7kg，硅烷基粉末1.0～2.1kg，甲基

纤维素和/或羟丙基甲基纤维素1.0～2.1份，聚乙烯醇干粉

1.7～2.3kg，十二烷基硅酸钠0.026～0.030kg，可再分散性乳胶

粉1.7～3.6kg。

<REC>

<申请号>=CN96199095.3

<名称>=层合包装材料,材料的制备方法及由该材料制备的包装容器

<申请（专利权）人>=利乐拉瓦尔集团及财务有限公司

<发明（设计）人>=M·奔马;M·伯林

<申请日>=1996.10.17

<地址>=瑞士普利

<摘要>=本发明涉及一种层合包装材料(10),它含有纸或

纸板的芯层(11)和芯层的一个面上作为氧气阻隔层的聚乙烯醇

层(12)。为了避免形成氧气阻隔层(12)时使用过量的聚乙烯醇,

在聚乙烯醇层(12)和芯层(11)之间,施加一层由聚乙烯醇和胶凝

剂如琼脂所组成的粘合层(13),它可有效地阻止聚乙烯醇过量

地透入芯层(11),同时施加的粘合层(13)可使芯层(11)粗糙的表

面结构变得光滑平整,为聚乙烯醇层(12)形成一个光整的被涂

面。粘合层(13)中胶凝剂的量占混合物总重量的1—20%。

<REC>

<申请号>=CN99122946.0

<名称>=高透过性复合反渗透膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=广濑雅彦

<申请日>=1999.12.21

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供的复合反渗透膜在较低的自来水的

操作压力运行时也可以除去有机物,并具有经济的透水量,即使

以高的回收率,也不易析出不溶成分。将含有式(1)表示的侧链

氨基的聚乙烯醇系胺化合物的水溶液涂覆在作为微多孔性支

持体的聚砜超滤膜上,接着涂覆苯均三酸氯化物溶液,进行界面

缩聚,制备复合反渗透膜。该复合反渗透膜在压力为

5kg/cm<SUP>2</SUP>、温度为25℃,采用含有氯化钠500mg/l的pH为6.5的水溶液进

行评价时,透过流速为1.5m<SUP>3</SUP>/m<SUP>2</SUP>·d或以上,盐阻止率为80%或

以下。式1中各符号含义与说明书相同。

<REC>

<申请号>=CN200810050466.7

<名称>=一种制备钙钛矿型稀土复合氧化物超长纳米纤维的方法

<申请（专利权）人>=长春理工大学;

<发明（设计）人>=王进贤;董相廷;曲震;刘桂霞

<申请日>=2008.03.12

<地址>=130022吉林省长春市朝阳区卫星路7989号

<摘要>=一种制备钙钛矿型稀土复合氧化物超长纳米纤维的方法属于无机纤维制备技术领域。现有钙钛矿型稀土复合氧化物呈颗粒或者薄膜状，尺度大、比表面积小。现有的静电纺丝方法应用到金属氧化物的纳米纤维制备。本发明包括三个步骤：1.配制纺丝液，将无机盐与高分子模板剂溶于溶剂中；2.制备无机盐/高分子模板剂前驱体纤维，采用静电纺丝方法，技术参数为：电压为10～30kV；喷嘴到接收屏的固化距离为8～20cm；3.制备钙钛矿型稀土复合氧化物纳米纤维，采用热处理的方式，技术参数为：升温速率为0.5～3.0℃/min，在600～900℃温度范围内保温5～15h。制备的钙钛矿型稀土复合氧化物纳米纤维直径为50～160nm，长度大于100μ。

<REC>

<申请号>=CN200580034000.2

<名称>=具有抗渗性的纳米复合材料组合物

<申请（专利权）人>=LG化学株式会社;

<发明（设计）人>=金明鎬;金民基;吴咏卓;金世贤;申在容;梁荣哲;李炯晚

<申请日>=2005.10.05

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供了一种具有抗渗性的纳米复合材料组合物。该组合物通过干混合基于苯乙烯的树脂、具有抗渗性的树脂/插层型粘土纳米复合材料、和增容剂而制备。所述组合物具有优良的机械性能和模压性能，以及优良的氧气、有机溶剂和湿气抗渗性，并因此可用于制备各种具有抗渗性的制品。

<REC>

<申请号>=CN02126804.5

<名称>=加湿器

<申请（专利权）人>=三洋电机株式会社;三洋电机空调株式会社

<发明（设计）人>=山口政夫;岛田和明;梅津仁;吉田京子

<申请日>=2002.07.23

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种加湿器，该加湿器吸水性好、挺

括性强，且能保证加湿量。在使加湿器(1)开始运行后，鼓风机

(25)的风扇电机(26)起动，被加湿室内的空气借助于空气净化过

滤器(14)和空气吸入口(13)吸到吸入侧空气流道(a)，该空气在

风扇外壳(28)内通过多叶风扇(27)加速，该加速的空气从排风口

(29)向下排出，通过保护部件(37)以后，通过气化过滤器(19)，

详细地说，通过由50％重量的人造丝和50％重量的聚乙烯醇

制造的构成过滤器结构体(44)的平板状的布(42)和波纹状的布

(43)形成的空间，在气化过滤器(19)上浸渍的水气化，这样，通

过气化过滤器(19)时加湿的空气，通过排出侧空气流道(b)和排

出口(11)排到被加湿室，对被加湿室进行加湿。

<REC>

<申请号>=CN200810053299.1

<名称>=治疗心肌梗塞的贴剂

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司

<发明（设计）人>=李建民;郝  彬;梁  友

<申请日>=2008.05.29

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明公开一种治疗心肌梗塞的贴剂。是由下列重量配比组分组成：红花

5-10份、桃仁3-10份、五灵脂3-10份；按比例将原料混合均匀，磨碎，各成

分的粒径为100-200μm；采用CO<sub>2</sub>超临界萃取，分馏塔分馏获取的所需馏分，将

配方中各成分都经纳米分散设备后，按配方比例，配成纳米药浆，加入应有的

透皮吸收促进剂，压敏胶，进入盘旋式低温干燥涂布机，涂布后进行剪切、质

检、包装入库；本发明以科学方法加工提取药材，充载于基质的骨架内，贴片

基质与皮肤相溶性好，有利于药物分子通过，药物性质稳定，具有透皮吸收快、

透气性好和逐步释药等特点，与口服剂型相比，无肝肠首过作用，不受胃肠道

降解影响，生物利用度高，使用方便，给药剂量准确，吸收面积固定，具有长

效、经过皮肤吸收的、携带使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610105400.4

<名称>=含有离子液体的聚合物薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州化学物理研究所;

<发明（设计）人>=邓友全;朱来英;石峰;张庆华

<申请日>=2006.12.26

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区天水中路18号

<摘要>=本发明公开了一种含有离子液体的聚合物薄膜及其制备方法。聚合物薄膜由膜材料以及吸附担载在膜材料的离子液体制成，离子液体重量占聚合物薄膜重量的0.1－70％。通过将离子液体溶解到聚乙烯醇的水溶液中形成均一溶液后，室温干燥成膜，然后用交联剂交联得到聚合物薄膜。本发明的薄膜具有较好的热稳定性和机械稳定性，合成操作简单，在催化酯化和有机硫化物、芳烃、烷烃的分离等过程中具有潜在的应用价值，同时在膜催化、分离分析等具有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN98124925.6

<名称>=医用高分子水凝胶膜的辐射接枝方法

<申请（专利权）人>=苏州医学院

<发明（设计）人>=杨占山;朱南康;杨淑琴

<申请日>=1998.11.17

<地址>=215007江苏省苏州市人民路48号

<摘要>=本发明属高分子聚合物生物医学材料领域,采用

聚氧化乙烯、聚乙烯醇、水为原料,经铸膜、冷热循环处理,辐

射加工等工艺步骤制成水凝胶膜,本方法制备工艺简单,节省原

材料,降低了成本,产品性能好,具备极好的亲水性、通透性和组

织相容性。

<REC>

<申请号>=CN200510134717.6

<名称>=含剥层二氧化锰的生物传感器酶功能敏感膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=杨文胜;吴金玲;张熊;段雪

<申请日>=2005.12.19

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明涉及一种含剥层二氧化锰的电化学生物

传感器酶功能敏感膜及其制备方法。该敏感膜是由氧化酶、固

定酶的高分子物质及剥层二氧化锰组成。利用剥层二氧化锰比

表面积大、表面活性中心多、带有负电荷及具有良好导电性等

特性，可以提高生物传感器的灵敏度、稳定性及抗干扰能力，

从而提高生物传感器的综合性能指标。该敏感膜的制备方法

是：将剥层二氧化锰的溶胶与氧化酶混合均匀，然后滴涂在洁

净的玻碳电极表面，在室温下干燥后将其浸入到高分子凝胶中

固定，室温下挥发掉溶剂，即在玻碳电极表面形成一层含剥层

二氧化锰的酶功能敏感膜。

<REC>

<申请号>=CN200810053307.2

<名称>=治疗便秘的贴剂

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司

<发明（设计）人>=李建民;梁  友

<申请日>=2008.05.29

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明是治疗便秘的贴剂。是由下列重量配比组分组成：麻仁9-15份、杏

仁3-10份、瓜蒌12-30份；按比例将原料混合均匀，磨碎，各成分的粒径为

100-200μm；采用CO<sub>2</sub>超临界萃取，分馏塔分馏获取的所需馏分，将配方中各成

分都经纳米分散设备后，按配方比例，配成纳米药浆，加入应有的透皮吸收促

进剂，压敏胶，进入盘旋式低温干燥涂布机，涂布后进行剪切、质检、包装入

库；本发明以科学方法加工提取药材，充载于基质的骨架内，贴片基质与皮肤

相溶性好，有利于药物分子通过，药物释放缓慢，给药平稳，刺激性小，没有

毒副作用，解决了口服药物和针剂对人体带来的毒副作用，避免了经口服用的

毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN00107428.8

<名称>=用于压盖密封件中的材料、该压盖密封件及其制造方法

<申请（专利权）人>=日本玛泰克斯株式会社

<发明（设计）人>=塚本胜朗

<申请日>=2000.05.12

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明涉及用于由膨胀性石墨制得的压盖密封

件中的材料、由该材料制成的压盖密封件,及由膨胀性石墨制成

的压盖密封件的制造方法,该材料除具有密封性、耐热性、耐化

学性和不会引起对轴和仪器外壳的电解腐蚀外,还容易加工。用

于该压盖密封件的编织线,其中一带状叠层片材被扭曲加工,该

带状叠层片材包括一膨胀性石墨片材,该膨胀性石墨片材一面

有由聚四氟乙烯制成的薄膜而另一面有聚乙烯醇层,扭曲加工

使得该薄膜位于外侧。

<REC>

<申请号>=CN200610076849.2

<名称>=一种无甲醛酚醛树脂胶粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=邹静中;

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2006.04.16

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明将淀粉氧化改性代替甲醛与酚类化合物进行缩聚反应，合成一种无甲醛成分的酚醛类胶粘剂，具有无污染、韧性好、生产使用环境友好、工艺简单等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510025906.X

<名称>=高压电缆用半导电带的制造工艺

<申请（专利权）人>=上海威氏电缆材料厂

<发明（设计）人>=张威华

<申请日>=2005.05.18

<地址>=201600上海市松江仓桥开发区玉树路280号

<摘要>=本发明涉及一种高压电缆用半导电带的制造工

艺，其特征在于，本发明在生产线上将原来4个加热辊筒增加

到6个加热辊筒、并且增加了石英加热管加热组，提高加热功

率；采用高速搅拌机可以使浆料搅拌均匀和缩短搅拌时间，采

用立式砂磨机对浆料进行高速砂磨可以提高浆料的细腻度达

到300～2500目；本发明对针刺喷胶棉、热扎无纺布、浸胶无

纺布进行染布，在配方中增加了JFC渗透剂，在对聚乙烯醇

(PVA)胶料制作过程中，配方中增加了JFC渗透剂和碳黑，本

发明的优点是可以改善布的干燥效果，提高生产效率，提高复

合布的粘合度，改善电性能，提高膨胀高度和膨胀速度，提高

生产效率达10吨/月。

<REC>

<申请号>=CN200610146645.1

<名称>=一种新型皮革复鞣剂

<申请（专利权）人>=邹静中;

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2006.11.10

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明的皮革复鞣剂，利用淀粉经酶水解和氧化处理，再与聚乙烯醇，聚醋酸乙烯混合，低度交联而成，具有原料来源广泛，价格便宜，无毒无污染，生产工艺简单，设备要求低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200580041944.2

<名称>=具有遮断性的管材

<申请（专利权）人>=LG化学株式会社;

<发明（设计）人>=金明镐;金民基;金世贤;吴咏卓;申在容;梁荣哲

<申请日>=2005.06.30

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供了一种具有遮断性的管材。通过模塑包含聚烯烃树脂、具有遮断性的纳米复合材料、增容剂和增强剂的干混合组合物而制备的管材具有优良的遮断性，因此其可用作车辆加油管、空调管等。

<REC>

<申请号>=CN200510011464.3

<名称>=平面式气体传感器衬底上敏感材料的涂覆方法

<申请（专利权）人>=北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司

<发明（设计）人>=孔祥霞;董汉鹏;张威

<申请日>=2005.03.23

<地址>=100871北京市海淀区北京大学微电子学研究院青鸟元芯公司

<摘要>=本发明提供了一种平面式气体传感器衬底上敏

感材料的涂覆方法，包括如下步骤：1)处理敏感材料：将无机

粉体敏感材料研磨至颗粒直径为0.5至5微米的粉体，与有机

溶剂混合均匀，制成敏感浆料；2)衬底的活化预处理：衬底置

于浓度为0.02mol/l至0.1mol/l的过渡金属氯化物溶液中浸泡

10至60秒钟；将浸泡过的衬底用压缩空气吹干；将吹干的衬

底置于氮气保护下，在200℃至500℃温度范围内恒温退火20

至60分钟；3)涂料：利用微量点胶机涂覆薄膜，将敏感浆料涂

覆在衬底上。其中，步骤1)和2)可以分别进行，也可以同时进

行，均能实现本发明提供的方法。

<REC>

<申请号>=CN200710131523.X

<名称>=马洛替酯干乳剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国药科大学;

<发明（设计）人>=张建军;刘馨;高缘

<申请日>=2007.09.13

<地址>=211198江苏省南京市江宁区龙眠大道639号

<摘要>=本发明提供了一种马洛替酯干乳剂及其制备方法。按干乳剂质量计算，这种干乳剂包括马洛替酯1.00～60.00重量份，水溶性高分子粘性材料1.00～200.00重量份，油1.00～100.00重量份，填充剂10.00～1000.00重量份，其中所述的水溶性高分子粘性材料包括：羟丙甲纤维素、聚乙烯醇或明胶；所述的油包括Labrafac<SUP></SUP>CC、Transcutol<SUP></SUP>P、椰子油、大豆油、花生油或肉豆蔻酸异丙酯；所述的填充剂包括：麦芽糖糊精、甘露醇或蔗糖。其制备方法是将处方量的马洛替酯溶解于油中，将水溶性高分子粘性材料与填充剂溶解于水中，两种溶液混合后，经搅拌或均质制得乳液，再将其喷雾干燥或冷冻干燥，制得马洛替酯干乳剂。这种固态的马洛替酯干乳剂与常规液态乳剂相比，不含表面活性剂，不含防腐剂，安全性更好；而且制剂为干燥粉末或颗粒状态，稳定性更好。

<REC>

<申请号>=CN200510064776.0

<名称>=快速烧结(Ta<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>)<SUB> 1－x</SUB> (TiO<SUB>2</SUB>)<SUB> x</SUB>体系陶瓷的工艺

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=王越;朱学文;蒋毅坚

<申请日>=2005.04.22

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=快速烧结

(Ta<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:

SUB>)<SUB> 1－x</SUB>

(TiO<SUB>2</SUB>)<SUB>

x</SUB>体系陶瓷的工艺属于

(Ta<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:

SUB>)<SUB> 1－x</SUB>

(TiO<SUB>2</SUB>)<SUB>

x</SUB>体系介电陶瓷制备领域。本发明包括以下步

骤：将

Ta<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>和TiO<SUB>2</SUB>粉料按配比(1－

x)Ta<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:

SUB>∶xTiO<SUB>2</SUB>在x＝0.01—0.13

摩尔比的范围内进行配料，然后经球磨混合并烘干后，在1200

℃下预烧12小时，再将预烧后的粉料球磨并烘干；将质量浓

度为3％的聚乙烯醇(PVA)胶掺入烘干后的粉料，胶重量为粉

料总重量的6％，在200兆帕压力下，压制成片状坯体；以100

℃/小时的速率升温至1550℃，并保温1小时，然后以150℃/

小时的速率降至室温，最终烧结成致密的片状陶瓷体。本工艺

优势：制备周期明显缩短，效率大大提高了；制备所需能耗也

大幅度地降低了；在TiO<SUB>2</SUB>掺杂摩

尔浓度x≤0.13范围内，各组分的介电系数都有较大提高；在

x≤0.13范围内的烧结，有多个组分的介电常数大于100，提供

了较大范围的选择性。

<REC>

<申请号>=CN200580031456.3

<名称>=减少声透射用玻璃层压体

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=J·C·安德森

<申请日>=2005.09.20

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明是一种有声衰减性能的玻璃层压体，这使其适合用来作为建筑学应用中和/或车辆中的声学玻璃装配。

<REC>

<申请号>=CN200610076848.8

<名称>=一种多用途环保型淀粉聚氨酯胶粘剂的制备方法

<申请（专利权）人>=邹静中;

<发明（设计）人>=邹静中

<申请日>=2006.04.16

<地址>=313000浙江省湖州市红旗路219－1幢第2单元103

<摘要>=本发明将淀粉氧化改性，使其分子中均含有醛基，与一种经预处理的水溶性聚氨酯进行缩聚反应，合成一种成本低、性能优的环保型的高分子量的淀粉聚氨酯胶粘剂，可广泛用于织物、皮革、木制品、包装、建筑装饰等行业。

<REC>

<申请号>=CN200410018781.3

<名称>=高密度纤维过滤板及其制造方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=王继忠;张锡民;王硕

<申请日>=2004.03.24

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=本发明涉及一种高密度纤维过滤板及其制造方

法技术，其产品的重量百分比配方为：海泡石纤维15－68；

纸浆纤维25－84.3；胶粘剂0.1－2；湿强剂0.5－3；干强剂

0.1－2，所述海泡石纤维的直径为10－100μm、长度为200

－1000μm；纸浆纤维为无机纤维或植物纤维中的任一种、两

种或两种以上混合的纸浆纤维；胶粘剂为聚乙烯醇或环氧树

脂；湿强剂为聚乙烯亚胺、聚酰胺环氧树脂或三聚氰胺；干强

剂为羧甲基纤维素或聚丙烯酰胺。所述制造方法包括：1.制取

海泡石纤维；2.海泡石纤维打浆；3.纸浆纤维打浆；4.配置混合

浆；5.抄造与合成；6.烘缸加温；7.剪切成型以及它们的相关工

艺参数。本发明过滤板孔隙率高，通量大，过滤效果好，同时

无毒卫生，制造成本低；其制造方法简单，操作容易，常规设

备生产，便于实施。

<REC>

<申请号>=CN200610135805.2

<名称>=一种用于汽车安全气囊气体发生器的产气药及其制造工艺

<申请（专利权）人>=上海东方久乐汽车安全气囊有限公司;

<发明（设计）人>=张根发;刘忠;张海龙;刘建斌

<申请日>=2006.10.07

<地址>=201201上海市浦东新区庆达路219号

<摘要>=本发明公开了一种用于汽车安全气囊气体发生器的产气药及其制造工艺，该药是新型无残渣或低残渣非叠氮化物产气药，由硝酸胍、硝基胍、硝酸铵、相稳定剂、助燃剂、粘合剂和其他添加剂组成。相稳定剂是硝酸钾或高氯酸钾，助燃剂是米洛里蓝或酞菁蓝等，粘和剂是羧甲基纤维素钠或聚乙烯醇。该产气药产气率很高，固体残渣量很低(最小可小于5％)，特别适合于无过滤网的混合式气体发生器和体积较小的烟火式气体发生器。

<REC>

<申请号>=CN200510015297.X

<名称>=高吸水纤维及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;天津工业大学

<发明（设计）人>=肖长发;丁远荣;安树林;贾广霞;庄毅;刘洪斌

<申请日>=2005.09.30

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种高吸水纤维及其制造方法。该纤

维的质量比配方为：聚合物单体75～85％；共混聚合物15～

25％；潜交联剂占聚合物单体总质量的0.1～15％；引发剂占

聚合物单体总质量的0.1～1.0％；其中，聚合物单体为丙烯酸、

丙烯酸钠和丙烯酰胺的一种或多种；共混聚合物为聚乙烯醇；

潜交联剂为丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟丙酯、丙烯酸羟乙酯、

甲基丙烯酸羟乙酯和N－羟甲基丙烯酰胺中的一种或多种；引

发剂为过硫酸盐氧化体系，或者为过硫酸盐与亚硫酸盐构成的

氧化－还原体系。该纤维制造方法根据所述纤维的质量比配

方，按下述步骤完成：①采用溶液一步聚合法直接制备共混聚

合物溶液；②将所述产物聚合物溶液直接作为纺丝溶液，真空

脱泡；③采用溶液干法纺丝纺制纤维；④对所得纤维进行热交

联处理后即得。

<REC>

<申请号>=CN200480009616.X

<名称>=用于包装液体产品和具有改进存放期的聚乙烯醇共聚物膜

<申请（专利权）人>=蒙诺苏尔有限公司

<发明（设计）人>=安德鲁·P·维鲁尔;斯科特·P·贝宁;克伦·A·库格勒

<申请日>=2004.03.18

<地址>=美国印地安那州

<摘要>=一般而言，本发明公开了一种包括水解的醋酸乙

烯酯和第二单体的共聚物的水溶性共聚物膜，所获得的聚乙烯

醇共聚物具有以转化成乙烯醇单元的醋酸乙烯酯单元的百分

比表示的约90％～约100％的水解度。第二单体优选选自含有

羧酸盐官能度或磺酸盐官能度的单体所组成的组中。并公开该

所获得的水溶性共聚物膜用于制备容纳单位剂量的液体洗涤

剂，如液体洗衣剂的小袋。然而，该共聚物膜的一方面的性质

是膜溶解性不受洗涤剂的显著的有害影响。与现有技术的水溶

性膜相比，这样的膜可生产具有更长贮存存放期的袋子。

<REC>

<申请号>=CN200510085224.8

<名称>=Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>－TiO<SUB>2</SUB>体系介电陶瓷烧结工艺

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=王越;张秋林;蒋毅坚

<申请日>=2005.07.22

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=本发明属于介电陶瓷制备领域。现有的工艺制备

周期长，效率低，能耗大，介电系数小，工业生产选择性少，

不利于工业生产实用化的问题。本发明提供了一种

Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>－TiO<SUB>2</SUB>体系介电陶瓷烧结

工艺，其步骤为：在X＝0.01～0.13范围内将

Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>和TiO<SUB>2</SUB>粉料按配比

(Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:

SUB>)<SUB> 1－x</SUB>

(TiO<SUB>2</SUB>)<SUB>

x</SUB>进行配料；以200℃/小时的升温速率升温至

1250℃，保温18小时；在预烧后的粉料中将掺入3％质量浓度

的聚乙烯醇(PVA)胶进行造粒，其中胶的重量为粉料总重量的

6％；在200MPa压力下，压制成坯体片；以100℃/小时的升

温速率升温至1350℃～ 1380℃，并保温2～15小时，然后以

150℃/小时的速率降至室温，最终烧结成致密的片状陶瓷体。

本发明制备周期短、能耗低、介电系数大，工业应用选择性大。

<REC>

<申请号>=CN200910235404.8

<名称>=一种纳米磷酸铁的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=蒲薇华;任建国;武玉玲;何向明;王莉;李建军;高剑;杨峪生;万春荣;姜长印

<申请日>=2009.10.23

<地址>=100084 北京市100084信箱82分箱清华大学专利办公室

<摘要>=本发明涉及一种纳米磷酸铁的制备方法，属于锂离子电池正极材料制备技术领域，其特征是将磷酸或可溶性磷酸盐溶液两者之一、水溶性二价铁盐和氧化剂或水溶性三价铁盐溶液两者之一、与水溶性分散剂形成的混合溶液及碱性水溶液用计量泵以一定的进料速度输入到旋转填充床层中，调节旋转填充床的转速，以碱溶液控制反应体系的pH值，反应结晶生成的纳米磷酸铁颗粒随混合液由旋转填充床的出料口排出，经过滤、洗涤、干燥后得到纳米级磷酸铁(FePO4·2H2O)粉末。本发明方法简便、易操作、效率高，制得的磷酸铁达到纳米级，粒径大小均匀、分布范围窄，适用于工业化生产。该纳米磷酸铁是制备高功率动力型锂离子电池正极材料磷酸铁锂的优良的前驱体材料。

<REC>

<申请号>=CN200910093734.8

<名称>=一种纳米磷酸铁的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=蒲薇华;任建国;武玉玲;何向明;王莉;李建军;高剑;杨峪生;万春荣;姜长印

<申请日>=2009.10.16

<地址>=100084 北京市100084信箱82分箱清华大学专利办公室

<摘要>=本发明涉及一种纳米磷酸铁的制备方法，属于锂离子电池正极材料制备技术领域，其特征是将磷酸或可溶性磷酸盐溶液两者之一、水溶性二价铁盐和氧化剂或水溶性三价铁盐溶液两者之一、与水溶性分散剂形成的混合溶液及碱性水溶液用计量泵以一定的进料速度输入到旋转填充床层中，调节旋转填充床的转速，以碱溶液控制反应体系的pH值，反应结晶生成的纳米磷酸铁颗粒随混合液由旋转填充床的出料口排出，经过滤、洗涤、干燥后得到纳米级磷酸铁(FePO4·2H2O)粉末。本发明方法简便、易操作、效率高，制得的磷酸铁达到纳米级，粒径大小均匀、分布范围窄，适用于工业化生产。该纳米磷酸铁是制备高功率动力型锂离子电池正极材料磷酸铁锂的优良的前驱体材料。

<REC>

<申请号>=CN200510094318.1

<名称>=弱溶剂数码彩喷相纸

<申请（专利权）人>=李剑平

<发明（设计）人>=李剑平

<申请日>=2005.09.08

<地址>=214500江苏省靖江市环城东路口靖江耐斯不干胶制品有限公司

<摘要>=本发明涉及到一种弱溶剂数码彩喷相纸，它是由

相纸原纸、光面淋膜层、哑面淋膜层、牢固控制层、吸墨涂层

所组成，通过对吸墨涂层涂料的配方及加工工艺的改变，使其

生产出的弱溶剂数码彩喷相纸，具有良好的打印分辨率，且相

纸高光、防水、生产成本低、价格低廉，不会对环境造成污染。

<REC>

<申请号>=CN200710018483.8

<名称>=镍电解微孔复合隔膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=甘肃省膜科学技术研究院;

<发明（设计）人>=安兴才;蒲瑜;王应平

<申请日>=2007.07.31

<地址>=730020甘肃省兰州市城关区段家滩1272号

<摘要>=一种镍电解微孔复合隔膜，采用工业滤布作为基材，由第一组分聚合物聚砜、聚偏氟乙烯、聚氯乙烯，占10％-20％；第二组分聚合物聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇，占 3％-8％；溶剂：能溶解第一组分的溶剂，占铸膜液的40％-60％；非溶剂：能与溶剂混溶的物质，占铸膜液的20％-30％；添加剂：聚乙二醇、聚乙烯基吡咯烷酮、氯化锂、硫酸镍，占0％-4％，经：制备铸膜液；成膜；蒸发；相转化；热处理等步骤制备而成。本发明液面差保持较好，基本保持在30－48mm之间，满足生产需要；浸透能力较好，袋内溶液成分保持较好的梯度；使用寿命达到和超过半年；所生产的电解镍外观、化学质量良好。

<REC>

<申请号>=CN200580036776.8

<名称>=具有防渗性的多层容器

<申请（专利权）人>=LG化学株式会社;

<发明（设计）人>=金明镐;吴咏卓;梁荣哲;金民基;申在容;金世贤

<申请日>=2005.10.07

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明提供了一种包括聚烯烃层和纳米复合材料混合层的具有防渗性的多层容器。该多层容器当接触汽油或者酒精汽油时维持充分的粘合强度，在长期内具有良好的耐久性，并且具有对汽油和有机溶剂优良的防渗性，从而适用于车辆的燃料箱。

<REC>

<申请号>=CN200610089578.4

<名称>=含阳离子型生物相容性聚合物的传感器酶膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=杨文胜;杨秀双;段雪

<申请日>=2006.07.04

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=含阳离子型生物相容性聚合物的电化学生物传

感器酶功能敏感膜及其制备方法，属于电化学生物传感器及其

制备技术领域。该膜由阳离子型生物相容性聚合物、生物活性

物质及高分子成膜物质组成。该敏感膜的制备方法是：将阳离

子型生物相容性聚合物与生物活性物质分别配成溶液并均匀

混合，然后滴涂于固体电极表面，待干燥后浸入高分子成膜物

质溶液中固定，挥发掉溶剂后在固体电极表面得到一层含阳离

子型生物相容性聚合物的酶功能敏感膜。利用阳离子型生物相

容性聚合物带有正电荷、易溶于水、含有大量氢键等特性，可

以缩短传感器的响应时间，提高传感器的灵敏度及稳定性，从

而提高传感器的综合性能指标。

<REC>

<申请号>=CN01818648.3

<名称>=含有嵌段共聚物的口服药物组合物

<申请（专利权）人>=阿斯特拉曾尼卡有限公司

<发明（设计）人>=N·巴特曼;J·卡希尔

<申请日>=2001.11.07

<地址>=瑞典南泰利耶

<摘要>=本发明涉及包含一种可与水混溶的成胶束嵌段

共聚物和一种化合物的口服药物组合物，该共聚物可以是通式

为AB或BA的二嵌段共聚物。该共聚物也可以是通式为ABA

或BAB的三嵌段共聚物或者是具有通式A(BA)n或B(AB)n的

BA或AB重复单元的多嵌段共聚物，其中n是整数。A嵌段

可以是聚－(D－、L－或DL－乳酸)或聚(L－丙交酯)并且B嵌

段是聚乙二醇。

<REC>

<申请号>=CN200710189888.8

<名称>=纳米硅铝管材料的生产方法

<申请（专利权）人>=郑州金阳光陶瓷有限公司;

<发明（设计）人>=马斌;程志林;孔令月

<申请日>=2007.11.02

<地址>=450041河南省郑州市上街区任庄村南岗

<摘要>=本发明公开了一种低成本、高产率纳米硅铝管的生产方法，该生产方法第一步首先取一定量硅铝矿物资源，经过水洗、过滤、烘干、球磨、过筛后得到初级原料；第二步将上述原料按照固液质量比1∶(5－10)与无机酸液体溶液(0.2－1mol/L)进行混合，在80－100℃搅拌条件处理4－6h后，过滤、洗涤和干燥得到酸化样品；第三步将酸化样品与链状高分子溶液按照固液质量比1∶(5－10)比例混合，高分子溶液的浓度为0.1－5％，在90－100℃搅拌条件下处理10－15h，经过过滤、洗涤、干燥得到纳米硅铝管粉体。本发明旨在提供一种低成本、高产率生产纳米硅铝管的生产方法，纳米管具有20nm左右的内孔直径，长度约500－1000nm，比表面积为40－80m<SUP>2</SUP>/g，孔容为0.23－0.37cc/g。

<REC>

<申请号>=CN200410035462.3

<名称>=一种高强度墙板及其生产方法

<申请（专利权）人>=王保民

<发明（设计）人>=王保民

<申请日>=2004.07.28

<地址>=256600山东省滨州市滨北镇经四路46号滨州滨鹏门窗公司

<摘要>=本发明提供了一种高强度墙板及其生产方法，属

于墙体材料及其生产方法，该墙板有外包体、外包体内侧有泡

沫塑料块，外包体内还有玻璃纤维布片，所述的外包体由环氧

树脂、氯化镁、速凝水泥、骨料、水及其它原料制成，这种墙

板强度高，保温隔热效果好，使用后，可直接在墙板表面进行

刮瓷等表面处理，可以用做内墙墙体材料，在其内部带有钢丝

网片时，也可用做外墙墙体材料，另外，这种墙板既可用来建

造临时用房，也可以用来建造普通住房。

<REC>

<申请号>=CN200610119491.7

<名称>=去除养殖水中硝态氮的方法

<申请（专利权）人>=上海水产大学;

<发明（设计）人>=罗国芝;谭洪新;车轩

<申请日>=2006.12.12

<地址>=200090上海市杨浦区军工路334号

<摘要>=去除养殖水中硝态氮的方法，涉及水产养殖水处理，需要提供一种去除循环养殖水中硝态氮的方法。本发明包括硫自养反硝化、可生物降解聚合物碳源异养反硝化装置，其特征是硫自养反硝化段和可生物降解聚合物碳源异养反硝化段按1∶1自下而上串联成脱硝装置；集成脱硝装置挂膜完成后养殖水从集成脱硝装置下部进水口进入，自下而上流经硫自养反硝化段填料层去除部分硝态氮，养殖水中剩余的硝态氮和硫自养反硝化过程中产生的硫酸根进入可生物降解聚合物碳源异养反硝化段填料层，将养殖水中剩余硝态氮去除，并产生气态氮，硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢；处理后的养殖水从集成脱硝装置上部出水口流出；气态氮和硫化氢气体从排气口排出。

<REC>

<申请号>=CN200480035544.6

<名称>=粘合剂和密封剂体系

<申请（专利权）人>=德古萨股份公司

<发明（设计）人>=吕迪格·诺瓦克;维尔纳·米歇尔;皮娅·布克尔

<申请日>=2004.11.17

<地址>=德国杜塞尔多夫市

<摘要>=本发明涉及粘合剂和密封剂体系，所述体系基于

环氧树脂、聚氨酯、硅烷－封端的聚合物、聚硅氧烷、不饱和

聚酯类树脂、乙烯基酯树脂、丙烯酸酯、聚乙酸乙烯酯、聚乙

烯醇、聚乙烯醚、乙烯乙酸乙烯酯、乙烯－丙烯酸共聚物、聚

乙酸乙烯酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁

腈橡胶、丁基橡胶、聚硫化物、聚乙烯、聚丙烯、氟化烃、聚

酰胺、饱和聚酯和共聚多酯、酚醛树脂、甲酚－/间苯二酚－甲

醛树脂、脲甲醛树脂、三聚氰胺－甲醛树脂、聚酰亚胺、聚苯

并咪唑或聚砜，其特征在于含有1重量％－15重量％的压实的

疏水的热解法二氧化硅。

<REC>

<申请号>=CN02139191.2

<名称>=一种能保持药效的中药、保健食品泡腾片剂制备方法

<申请（专利权）人>=倪龙;陈善豪

<发明（设计）人>=倪龙;陈善豪

<申请日>=2002.10.15

<地址>=350001福建省福州市鼓楼区湖东路298号邦发新村3座601

<摘要>=一种能保持药效的中药、保健食品泡腾片剂制备

方法，包括按国家药典配方制备药源性颗粒，选择泡腾崩解赋

形剂，制成二氧化碳碱性源颗粒和酸性源颗粒，再分别用0.5

－15％可溶性物料如糊精，对制成二氧化碳碱性源颗粒和酸性

源颗粒进行喷雾包衣，烘干干燥，包衣颗粒，最后再将药源性

颗粒，二氧化碳碱性源包衣颗粒，酸性源包衣颗粒按1∶0.04～

10∶0.04～10的重量比均匀混合或经压制成一定规格的固体

饮品。本发明通过二氧化碳碱性源包衣颗粒和酸性源包衣颗粒

的颗粒外有一层隔离膜衣，从而既避免了中药提取物与酸性源

或二氧化碳碱性源直接接触而丧失药效，又防止了泡腾片剂的

潮解，使生产容易控制，产品质量得以大大提高。

<REC>

<申请号>=CN200810031254.4

<名称>=纳米铂粉的制备方法

<申请（专利权）人>=郴州高鑫铂业有限公司

<发明（设计）人>=雷涤尘;杨静;冯志杰

<申请日>=2008.05.08

<地址>=423000湖南省郴州市劳动路3号附1号

<摘要>=一种纳米铂粉的制备方法，包括金属铂络合物的制备、pH调变组份的制备、还原剂的制备、调整pH值、纳米铂粉前驱体溶液的制备、纳米铂粉的制备等步骤。本发明所述的一种纳米铂粉的制备方法具有以下优点：一是金属铂络合物在还原成金属铂时，产生的金属铂沉淀，金属铂颗粒尺寸小，不易团聚。二是铂粉悬浮液中的金属铂分离出来的难度小，效率高，铂粉的得率能达到99％。

<REC>

<申请号>=CN200710121464.8

<名称>=一种光控法控制玻璃刻蚀深度的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=李立东;李姝静

<申请日>=2007.09.06

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种光控法控制玻璃刻蚀深度的方法，属于无机化学领域，特别涉及一种能够用光控的方法准确控制玻璃刻蚀深度的刻蚀方法。其特征在于用光敏剂、感光生酸剂，增稠剂，刻蚀助剂组成感光刻蚀剂，感光刻蚀剂中各成分的质量百分比为：光敏剂：＜2％，感光生酸剂：5％－30％，增稠剂：1％－10％，刻蚀助剂：1％－10％，余量为水。制作方法是将掩膜材料平整的覆盖于干燥清洁的玻璃板上，确定所需刻蚀的图案，并去除图案上的掩膜材料，露出所需刻蚀的部分；将感光刻蚀剂覆盖于玻璃板需刻蚀的图案上，进行光照，生成HF酸对玻璃进行腐蚀；待20－40min后，取出玻璃板，将其上的掩膜材料剥离即制成所需的玻璃。本方法操作简单、刻蚀速度可控，适用于各类玻璃的表面刻蚀，尤其是需要控制玻璃刻蚀深度的时候。

<REC>

<申请号>=CN200810105200.8

<名称>=一种制备醋酸乙烯－苯乙烯共聚物的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=林斗亮;范慧俐;陆青;杨敏;齐悦

<申请日>=2008.04.28

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明属于高分子材料领域，涉及一种制备嵌段共聚物的方法，共聚物由醋酸乙烯酯和苯乙烯共聚而成。采用的原料为：以醋酸乙烯酯－VAc、苯乙烯－St为聚合单体，以聚乙烯醇－PVA为保护胶体，以OP－10或SDS为乳化剂，碳酸氢钠溶液为缓冲剂，过硫酸铵为引发剂，防沉降剂为OT－75，水为溶剂，以丙烯酸乙酯－EA、顺丁烯二酸酐-MA或丙烯酸丁酯－BA为偶联单体。本发明合成工艺简单，降低了乳液的生产成本，改善了乳液的耐水性和耐热性。用该方法制备的醋酸乙烯－苯乙烯共聚物为ACB(C为BOA)型，A为聚醋酸乙烯酯链段，B为聚苯乙烯链段，O为偶联单体。所得共聚物具有A、B段长度、比例可以调节的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510090268.X

<名称>=中药离子导入消脂减肥方法

<申请（专利权）人>=滕明德

<发明（设计）人>=滕明德

<申请日>=2005.08.12

<地址>=515300广东省普宁流沙南湖花园4栋3楼东

<摘要>=本发明公开了一种中药离子导入消脂减肥方法，

将山楂、首乌、丹参等，经过浸泡、用武火煎煮、去掉药渣，

微火浓缩等过程制成消脂膜。然后让患者仰卧，露出腹部和四

肢，将消脂膜涂于腹部及四肢脂肪堆积处；将药物离子导入仪

的正负极贴片至于患者腹部及四肢的药膜上，形成回路；打开

电源开关，利用药物离子导入仪将上述消脂膜的中药导入到患

者体内。利用药物离子导入仪将消脂膜的中药导入到患者体

内，达到分解脂肪的作用，在达到减肥的同时不腹泻、不厌食、

不乏力、并且无毒副作用，不易反弹，不仅能消脂而且还能秀

身收缩松弛的肌肤，减到理想的体重而不见皱纹。

<REC>

<申请号>=CN200810052249.1

<名称>=一种纳米软磁锰锌铁氧体的制备方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=王新;魏雨;康志龙;姜延飞;刘春静;郝顺利;王永明;崔银芳

<申请日>=2008.02.02

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=本发明一种纳米软磁锰锌铁氧体的制备方法属于铁氧体磁性材料技术领域，操作步骤如下：第一步，锰锌铁氧体纳米粉体的制备；第二步，压制成环型素坯；第三步，烧结制成产品，将第二步制得的成型素坯放入管式电阻炉内，在氮气保护下将温度从室温以5℃/分钟的速度升高到900℃～1100℃，然后自然冷却到850℃，在此温度保温2小时，再进行自然冷却到室温，最后得到软磁锰锌铁氧体烧结体，即纳米软磁锰锌铁氧体产品。本发明方法采用低温两步烧结工艺，烧结温度低、烧结时间短，无需高温固相化学反应过程，从而达到节能降耗，生产成本低，并且产品成品率高的效果。

<REC>

<申请号>=CN200610014025.2

<名称>=一种污染土壤植物净化方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=杜云福

<申请日>=2006.06.02

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种污染土壤植物净化方法，主要原料是低位富营养草本泥炭，有机质30％，腐植酸25％，含水量25－35％，灰分毛40％，每千克泥炭配加3－5克磷酸二氢钾，脉甲醛缓释肥料3－5克，保水剂1－5克，粉状疏水型胶粘剂2－5克，珍珠岩10－15克，生根剂叫噪丁酸0.1－0.2克；按配方比例将脉甲醛缓释肥料，磷酸二氢钾，聚丙烯酸型保水剂，将聚乙烯醇－木质素型胶粘剂，叫噪丁酸生根剂，珍珠岩通过搅拌机混合，进入粉碎机粉碎制备成营养辅料，过筛；将经粉碎处理的泥炭与营养辅料在搅拌机混合进入成型机压制成块。本发明的优点：提高植物在污染土壤的成活率和生长速度；灵活选择植物进行种植；不会造成二次污染。

<REC>

<申请号>=CN200710111772.2

<名称>=南方高速公路边坡常绿植被建植方法

<申请（专利权）人>=广东省生态环境与土壤研究所;

<发明（设计）人>=李定强;卓慕宁;郑煜基

<申请日>=2005.07.14

<地址>=510650广东省广州市天河区乐意居天源路

<摘要>=本发明提供一种南方高速公路边坡常绿植被建植方法，采用合理的植物配置方案，用草种与灌木树种配制种子喷播液，喷撒到经平整的适于绿化的边坡坡面，其种子喷播液配方为：每平方米坡面用草、灌混合植物种子40～55克，纸浆100～150克，聚乙烯醇类或聚丙烯酰胺类粘合剂3～8克，聚乙烯酰胺类、聚丙烯酰胺类或聚丙烯酸盐类保水剂3～8克，N、P、K复合肥50～100克，水4升。本发明适于在南方高速公路边坡建立常绿植被，并能自然演替，最终达到防止水土流失、稳定边坡、美化环境、保护生态平衡的目的。

<REC>

<申请号>=CN200480001742.0

<名称>=正型感光性组合物

<申请（专利权）人>=株式会社新克

<发明（设计）人>=佐藤勉

<申请日>=2004.05.27

<地址>=日本国千叶县

<摘要>=本发明提供一种正型感光性组合物，其不需烘烤

且工作室内湿度在25％～60％的条件下涂布可以获得必要充

分的附着力，具有高感光度、能够进行不产生残渣的显像，显

像轮廓鲜明，形成的抗蚀膜非常坚硬并可通过显像前的处理提

高其耐伤性。该正型感光性组合物中含有具有酚羟基的碱性可

溶性有机高分子物质(A)，吸收图像曝光光源的红外线能够转

化成热的光热转化物质(B)，从由(1)乙烯基吡咯烷酮/醋酸乙烯

酯共聚物等构成的物质组中选择的至少一种树脂(C)以及溶解

阻止剂(D)。

<REC>

<申请号>=CN200510114213.8

<名称>=燃料电池用菌紫质质子交换膜的制备方法

<申请（专利权）人>=北京航空航天大学

<发明（设计）人>=相艳;张涛;崔铮;杨萌

<申请日>=2005.10.21

<地址>=100083北京市海淀区学院路37号

<摘要>=本发明公开了一种采用微生物作为燃料电池中

质子交换膜的制备方法，该制备方法先从嗜盐菌中分离出菌

体，并对菌体进行差速离心获得用于制备质子交换膜的紫膜原

材料，并对所述紫膜进行共混处理后采用流延制膜工艺在基板

上制膜。所制得的菌紫质质子交换膜的质子传导率为1.20×

10<SUP>－2</SUP>S/cm～5.21×

10<SUP>－2</SUP>S/cm。本发明菌紫质质子交

换膜的制备方法工艺简单易行，原材料易得，且对环境不造成

污染有效地降低了质子交换膜的生产成本，促进了微生物燃料

电池的产业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200410067668.4

<名称>=聚苯乙烯负载的固态均相茂金属催化剂的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=王文钦;王立;王剑峰;董晓臣

<申请日>=2004.10.27

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种聚苯乙烯负载的固态均相茂

金属催化剂的制备方法。本发明通过在线性聚苯乙烯链上引入

环戊二烯基团，在茂金属存在下，利用环戊二烯基间的Diels

－Alder交联反应，将茂金属负载到交联的聚苯乙烯网络中。

用该方法制备的催化剂外观为固态，聚合过程中溶剂能进入聚

苯乙烯网络使得茂金属催化剂处于均相的环境下催化烯烃聚

合，载体的交联网络在聚合过程中可以逐渐解开，从而使原来

包裹在载体内部的活性中心逐步释放，这一特性使得该催化剂

在催化烯烃聚合时聚合动力学比较平稳，这在工业催化过程中

是很有利的。

<REC>

<申请号>=CN200610014793.8

<名称>=水溶性柔印版及其制作方法

<申请（专利权）人>=天津市中原印刷科技有限公司

<发明（设计）人>=赵效杰

<申请日>=2006.07.18

<地址>=300202天津市河西区隆昌路68号

<摘要>=本发明公开了一种水溶性柔印版及其制作方法，

由保护层，柔性感光树脂版材和基底层组成，由低聚合度05

－88聚乙烯醇与液体橡胶、丙三醇组成的主体聚合物，交联剂，

增塑剂，光敏剂和助剂经加温搅拌制的具有高分解点的光敏树

脂，置入挤出机内加温熔融造粒，而后在模压机内成型感光树

脂版材。在版材的表面和底基分别粘附聚酯膜，从而制成水溶

性固体柔印版。本发明的水溶性柔印版是取代溶剂型印版的新

印版材料。它具有分辨率高，质量好，制版速度快，成本低，

无污染环境的新版材。本发明的水溶性柔印版普遍适用于凸版

印刷的平压平，圆压平，圆压圆及轮转式等各种机型印刷机及

其印刷工艺。

<REC>

<申请号>=CN200710177239.6

<名称>=利用蓝晶石矿原位合成SiC材料的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=徐利华;张冀

<申请日>=2007.11.13

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=利用蓝晶石矿原位合成SiC材料的方法，属于新型非金属矿物材料技术领域。工艺步骤为：采集蓝晶石矿石，将矿石制成细粉，并过0.074μm筛，加入粘结剂，成型，干燥，烧成，除碳，提取SiC成分。本发明的优点在于：找到了一种用于制备SiC材料的新型矿物原料。制备用的原料成本低廉且矿藏丰富，烧成反应后生成的SiC成分比例可达60％－90％，具有很高的实际价值。发明中所采用的碳热还原法制备技术工艺操作简单，成本低，已被广泛应用于SiC材料的制备工艺中，故容易掌握。

<REC>

<申请号>=CN200610156025.6

<名称>=一种耐水性淀粉基木材胶粘剂的制备方法和应用

<申请（专利权）人>=江南大学;

<发明（设计）人>=顾正彪;洪雁;李兆丰;王嫣

<申请日>=2006.12.28

<地址>=214122江苏省无锡市蠡湖大道1800号

<摘要>=一种耐水性淀粉基木材胶粘剂的制备方法和应用，属于胶粘剂技术领域。本发明提供了一种具有良好耐水性的淀粉基木材胶粘剂的制备方法和所制备产品的应用。本发明制备的胶粘剂改善了淀粉胶粘剂耐水性差的缺点，具有材料来源广泛、无污染、粘接强度高、耐水性强的优点，可广泛应用于木材的粘接。

<REC>

<申请号>=CN200510021084.8

<名称>=海水、地表水和工业污水中镉、汞的自动分析方法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=张新申;蒋小萍

<申请日>=2005.06.15

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=一种海水、地表水和工业污水中镉、汞的自动分

析方法，采用流动注射分析与分光光度检测，推动液为NaCl

溶液，反应液为碘化钾－抗坏血酸－聚乙烯醇－柠檬酸混合液

或者碘化钾－抗坏血酸－聚乙烯醇－硫脲混合液，显色液为乙

基紫溶液。推动液在分析检测流路中与进入该流路的反应液混

合，上述混合液与进入该流路的显色液混合后产生基线被测

绘；标样或试样经样品流路进入分析检测流路，在分析检测流

路中与进入该流路的反应液混合并发生反应后在推动液的推

动下与进入该流路的显色液混合并发生反应后产生谱图被测

绘。此种方法平行分析相对标准偏差小于±5％，一次分析仅

需2～5分钟，特别适用于现场分析。

<REC>

<申请号>=CN200510027268.5

<名称>=Mg、Ti共掺的Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>晶体材料及其透明激光陶瓷的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=杨秋红;曾智江

<申请日>=2005.06.29

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种Mg、Ti共掺的

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>晶体材料及其透明激光陶瓷的制备方法，属特种陶瓷制造

工艺技术领域。本发明利用高纯的

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>、MgO和TiO<SUB>2</SUB>为原料，以

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>为基体材料，以MgO和

TiO<SUB>2</SUB>为掺杂材料，其掺入量为：

MgO：0.05～0.5wt％，TiO<SUB>2</SUB>：

0.05～0.5wt％；将上述混合料加蒸馏水混磨24小时，在150

℃烘干后加入5wt％聚乙烯醇粘结剂，并进行造粒；粉粒在

200MPa冷等静压下压成片状试样，随后在1300℃下预烧3小

时，然后放在钼丝炉中，在常压还原气氛下进行烧结，烧结温

度为1650～1800℃，烧结时间为1～15小时，最终获得致密透

明的Mg、Ti：

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>激光陶瓷。本发明所制得的激光陶瓷，其性能与单晶钛宝

石很接近，它既可以用作实现更大功率输出的激光工作介质，

也能用作紫外波段的闪烁晶体。

<REC>

<申请号>=CN200610014023.3

<名称>=与肥料混合使用的制粒剂的制作方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=杜云福

<申请日>=2006.06.02

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种与肥料混合使用的制粒剂的制作方法，将玉米淀粉、木薯淀粉、工业焦磷酸钠和双氧水加水混合后进行反应，反应后进行水洗、烘干，得A物质；将风化煤、氢氧化钾加水后进行混合反应，得B物质；将膨润土、碳酸氢钠、碳酸氢铵加水后进行反应，反应后进行水洗、脱水，得C物质；聚乙烯醇为D物质；将A物质、B物质、C物质、D物质、草粉、腐植酸矿、水加入混拌机中进行混拌，然后将混拌均匀的物料进入造粒机中进行挤压式造粒即可；将造粒成型的物质通过烘干生产线进行烘干便制得肥料。本发明具有以下优点：解决制粒难、颗粒强度低，易风化的问题；提高肥料中有效成份含量，又使肥料施到土壤中易崩解。

<REC>

<申请号>=CN200510014926.7

<名称>=PVA－SbQ的合成及对乙酰胆碱酯酶的固定

<申请（专利权）人>=农业部环境保护科研监测所

<发明（设计）人>=黄永春;刘红梅;傅学起

<申请日>=2005.08.31

<地址>=300191天津市南开区复康路31号农业部环保所

<摘要>=一种PVA－SbQ的合成及对乙酰胆碱酯酶的固

定。解决现有技术存在乙酰胆碱酯酶的活力回收率低、活性保

持期短的问题。PVA－SbQ的合成是以对苯二甲醛、γ－甲基

吡啶为原料经沸水浴回流后，加酸除去剩余对苯二甲醛并将滤

液调至中性收集黄色沉淀，与硫酸二甲酯反应后得到SbQ，与

PVA溶液混合在微酸性条件下搅拌得PVA－SbQ。对乙酰胆碱

酯酶的固定是以PVA－SbQ的磷酸缓冲液为固定液，加入乙酰

胆碱酯酶粉混合均匀；吸取20μL于96孔酶标板的板孔中，

紫外灯下聚合后将酶标板移入4℃冰箱中放置隔夜，待孔中缓

冲液干燥后即可将酶固定住。与其它方法相比，本发明简单易

行，经固定化以后的乙酰胆碱酯酶不易渗出、酶的活性保存期

可被延长至半年以上，而且酶的活力回收率与其它方法相比有

较大提高。

<REC>

<申请号>=CN200610124833.4

<名称>=一种铁基非晶、纳米晶磁粉芯制备方法

<申请（专利权）人>=南昌大学

<发明（设计）人>=李长全

<申请日>=2006.10.20

<地址>=330031江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号

<摘要>=一种铁基非晶、纳米晶磁粉芯制备方法，其特征

在于制备工艺步骤如下：(1)将成分为

Fe<SUB>73.5</SUB>Cu<SUB>1</CNIP

R:SUB>Nb<SUB>3</SUB>Si<SUB>13.

5</SUB>B<SUB>9</SUB>的非晶带材

在电炉中脆化处理后，在行星球磨机中球磨，取出后，经筛分

得到不同颗粒度的磁粉，标为非晶粉；(2)将成分为

Fe<SUB>73.5</SUB>Cu<SUB>1</CNIP

R:SUB>Nb<SUB>3</SUB>Si<SUB>13.

5</SUB>B<SUB>9</SUB>的非晶带材

在真空炉中进行纳米晶化热处理后，在行星球磨机中球磨，对

球磨罐抽真空，取出后，加入适量油酸搅拌均匀，待干后经筛

分得到不同颗粒度的磁粉，标为纳米晶粉；(3)分别将非晶、纳

米晶磁粉与聚乙烯醇水溶液充分混合后，在10MPa压力下压

制成非晶、纳米晶磁粉芯，表面做喷漆处理，再进行性能检测，

成品包装。本发明的优点是：与采用其他绝缘粘结剂相比，其

工艺简单，易于成型、脱模，工业生产易控制，有利于环保，

并具一定的成本优势。

<REC>

<申请号>=CN200410080523.8

<名称>=锂离子电池防护膜的制备方法及清洗该防护膜的溶剂

<申请（专利权）人>=河南环宇集团有限公司

<发明（设计）人>=王伟刚;李荣富

<申请日>=2004.09.30

<地址>=453002河南省新乡市新辉路三里桥河南环宇集团有限公司

<摘要>=一种锂离子电池防护膜的制备方法，将酚醛树

脂、环氧树脂、聚醋酸乙烯脂、聚氨酯、聚四氟乙烯、氯丁橡

胶、酚醛－氯丁橡胶、环氧－聚酷胺、酚醛－聚乙烯醇缩醛等

中至少一种有机聚合物加入到选自去离子水、甲醇、苯、甲苯、

氯仿、二氯乙烯、乙醚、丙酮、醋酸乙酯、正己烷等中至少一

种的特定溶剂中，混合搅拌制得有机溶液，将有机溶液涂覆在

锂离子电池壳体上，室温下静置以挥发有机溶液中的特定溶

剂，在电池壳体上形成一层均匀致密的防护膜。该膜可防止电

池制造过程中电解液、汗渍等的腐蚀，且易于清洗，清洗后壳

体无污染。该方法操作方便且节约成本。本发明还涉及一种用

于清洗上述防护膜的溶剂，选自去离子水、乙醇、丙酮、四氢

呋喃、甲酰二甲胺。

<REC>

<申请号>=CN200710093153.5

<名称>=外墙保温抗裂砂浆

<申请（专利权）人>=重庆大学;

<发明（设计）人>=彭家惠;陈明凤;张建新;瞿金东;白冷;李青;李美

<申请日>=2007.12.17

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种外墙保温抗裂砂浆。该外墙保温用特细砂抗裂砂浆主要包括水泥25～48％、高分子粘结剂0.2～2.4％、高分子保水剂0.025～0.2％、纤维0.05～0.3％、膨胀剂1～5.8％和特细砂44～73％。通过控制特细砂含泥量和水泥用量以降低砂浆收缩、采用纤维和高分子粘结剂增加砂浆韧性、采用膨胀剂补偿收缩等综合措施提高特细砂抗裂砂浆抗裂性。该抗裂砂浆和易性与施工性好，压折比低，粘结强度高，收缩率低，抗裂性优异。主要作建筑物外墙保温用抗裂砂浆。

<REC>

<申请号>=CN200610129446.X

<名称>=一种树脂杂化有机膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津工业大学;

<发明（设计）人>=张玉忠;贾茹;李泓

<申请日>=2006.11.17

<地址>=300160天津市河东区成林道63号

<摘要>=本发明涉及一种树脂杂化有机膜及其制备方法。该树脂杂化有机膜质量百分比配方为：聚合物10～25％；离子交换树脂5～40％；溶剂30～80％；添加剂5～30％，各组分之和为100％。该树脂杂化有机膜制备方法按照本发明所述的配方和以下工艺：1.铸膜液的制备；2.制膜；3.后处理。本发明树脂杂化有机膜表面具有开孔结构，吸附功能良好，可以作为色谱介质或过滤介质，特别适用于蛋白质的有效分离提纯。

<REC>

<申请号>=CN200610009728.6

<名称>=一种硫脲脲醛胶的制作方法

<申请（专利权）人>=黑龙江大学

<发明（设计）人>=王阳;张冬梅;刘振久;王勇战

<申请日>=2006.02.22

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路黑龙江大学化学化工与材料学院

<摘要>=本发明公开一种硫脲脲醛胶的制作方法，是由尿

素，甲醛，硫脲以及聚乙烯醇配制而成，其中尿素占34－37

重量份，含量为37％的甲醛占61－65重量份，硫脲占8－11

重量份，聚乙烯醇占0.6－0.9重量份；是通过调整一次加尿素

的量以及对温度和时间的控制，将pH值的范围调到4.0－5.0

之间，使甲醛和尿素成胶率提高，游离甲醛降低，再加上加入

了硫脲使游离甲醛又进一步降低，硫脲具有增强胶合强度和延

长保质期的作用，同时加入一定份额的聚乙烯醇可使胶的韧性

提高。本发明消除甲醛挥发的具有刺激性的气体。使脲醛树脂

胶变成一种无刺激味的新式树脂胶。

<REC>

<申请号>=CN200710045910.1

<名称>=掺Ce<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇透明闪烁陶瓷材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=杨秋红;徐军

<申请日>=2007.09.13

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种掺Ce<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇透明闪烁陶瓷材料及其制备方法，属特种稀土透明闪烁陶瓷材料制造工艺技术领域。本发明方法采用高纯度的Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、La<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和CeO<SUB>2</SUB>为原料(也可采用纳米粉体为原料)，三者的质量配比按化学分子式Y<SUB>2－2x－2y</SUB>La<SUB>2x</SUB>Ce<SUB>2y</SUB>O<SUB>3</SUB>，式中的x＝0.05－0.20，y＝0.005－0.05；将上述配合料加入适量蒸馏水，放入球磨机内研磨24小时；随后干燥，再放置于煅烧炉中于1000～1300℃温度下预烧5小时，再放入球磨机中球磨24小时，然后加入5wt％的PVA聚乙烯醇粘结剂进行造粒，将粉粒在200MPa的冷等静压下压制成压坯，然后在还原气氛下于1350～1800℃下烧结3－30小时，最终获得掺Ce<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇透明闪烁陶瓷材料。

<REC>

<申请号>=CN200680044033.X

<名称>=用于分析、分离和离析单独的极性质子单体和/或低聚物的改进方法

<申请（专利权）人>=玛尔斯有限公司

<发明（设计）人>=M·A·凯姆;C·J·约翰逊;R·J·罗宾斯

<申请日>=2006.10.03

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=本发明公开了用于基于聚合度分离和离析单独的极性质子单体和/或低聚物的方法。将包含单体和/或低聚物的液体样品引入用极性键合固定色谱相填充的液相色谱(LC)柱。通过两元流动相洗脱使所述单独的单体和/或低聚物分离。所述单体和/或低聚物可为原花色素、可水解的单宁、寡糖、寡核苷酸、肽、丙烯酰胺、聚山梨醇酯、聚酮、泊洛沙姆、聚乙二醇、聚氧乙烯醇或聚乙烯醇。所述两元流动相包含基本由极性非质子溶剂组成的A相和基本由极性质子溶剂组成的B相。本发明还公开了用于分离和离析黄嘌呤(例如咖啡因和可可碱)的方法。将包含黄嘌呤和单体和/或低聚物的液体样品引入用极性键合固定色谱相填充的LC柱。通过等度流动相洗脱分离黄嘌呤，并洗脱单独的流分。本发明还公开了用于分离和离析黄嘌呤合极性质子单体和/或低聚物的方法。在该方法中使用上述相。

<REC>

<申请号>=CN200710058166.9

<名称>=一种中空纤维膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津工业大学;

<发明（设计）人>=张玉忠;贾茹;李泓

<申请日>=2007.07.17

<地址>=300160天津市河东区成林道63号

<摘要>=本发明涉及一种中空纤维膜及其制备方法。该中空纤维膜铸膜液的质量百分比配方组成为：聚合物10～25％；离子交换树脂5～45％；溶剂30～80％；添加剂5～30％；各组分之和为100％。该中空纤维膜的制备方法是按照本发明所述的配方和以下工艺：1.制备纺丝液；2.制备中空纤维膜；3.后处理。本发明中空纤维膜吸附剂表面具有开孔结构，吸附功能良好，可作为色谱介质和过滤介质，特别适用于蛋白质的分离提纯。

<REC>

<申请号>=CN200710046003.9

<名称>=掺Yb<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇上转换发光透明激光陶瓷的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=杨秋红;徐军

<申请日>=2007.09.13

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种掺Yb<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇上转换发光透明陶瓷激光陶瓷的制备方法，属特种稀土透明激光陶瓷材料的制造工艺技术领域。本发明方法采用高纯度Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、La<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和Yb<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>为原料，(也可采用纳米粉体为原料)，三者的质量配比按化学分子式Y<SUB>2－2x－2y</SUB>La<SUB>2x</SUB>Yb<SUB>2y</SUB>O<SUB>3</SUB>为依据，其中x＝0.02－0.20，y＝0.02－0.15；将上述配制好的配合料加入适量蒸馏水，放置于球磨机内研磨24小时；随后干燥；再放置于煅烧炉中于1000～1300℃温度下预烧5小时；再放入球磨机中球磨24小时；然后加入5wt％的PVA聚乙烯醇粘结剂进行造粒，将粉粒在200MPa的冷等静压下压制成压坯；然后在还原气氛下于1350～1800℃烧结3~30小时，最终获得掺Yb<SUP>3+</SUP>的氧化镧钇上转换发光透明陶瓷激光陶瓷。

<REC>

<申请号>=CN200710047617.9

<名称>=一种纳米/亚微米TiB－TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti的制备方法

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学;

<发明（设计）人>=李军;李文戈;张光钧

<申请日>=2007.10.31

<地址>=200336上海市长宁区仙霞路350号

<摘要>=本发明公开了一种纳米/亚微米TiB－TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti的制备方法，包括以下步骤：将选自Ti、B<SUB>4</SUB>C和稀土氧化物CeO<SUB>2</SUB>粉末的先驱体均匀混合后经等离子致密化造粒组装成粒度约30μm的粘合颗粒，并冷喷涂于钛合金Ti－6Al－4V基底上，厚度控制在0.5－1.0mm；然后在预组装涂层表面涂上增加对CO<SUB>2</SUB>激光吸收率的主要由纳米氧化物和其它助剂组成的液体吸光涂料；对上述预组装涂层进行激光扫描，得到纳米/亚微米TiB－TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti。本发明可以将陶瓷材料的高硬度、高化学稳定性和钛合金的高延性、高强度有机地结合在一起，解决钛合金摩擦系数大、耐磨性差等致命缺点，可应用于航空航天器、航海舰船上的钛合金零件，以及耐酸泵、耐酸阀钛合金部件的改性。

<REC>

<申请号>=CN96108273.9

<名称>=制备表面活性无规共聚物的方法

<申请（专利权）人>=博士伦有限公司

<发明（设计）人>=小·P·L·瓦林特;J·A·麦吉

<申请日>=1991.11.27

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一类可用于聚合物物品表面改性的新型可聚合

表面活性剂，它可用如下通式表示，DC[AxBy]式中A是至少一

种烯键不饱和亲水单体，B是至少一种烯键不饱和疏水单体，C

是一种官能链转移剂，D是一种烯键不饱和端基，y在约0.1～约

0.9的范围内，且x+y＝1。本申请还公开了此类可聚合表面活性

剂的无规共聚物前体。

<REC>

<申请号>=CN200510111204.3

<名称>=一种金红石相纳米二氧化钛的制备方法

<申请（专利权）人>=华东师范大学

<发明（设计）人>=姜继森;董睿;王丽丽

<申请日>=2005.12.07

<地址>=200062上海市中山北路3663号

<摘要>=一种在较低温度下制备纳米金红石相二氧化钛

的方法，属于无机非金属纳米材料的制备技术领域。该法以四

氯化钛和有机添加剂：琼脂，聚乙烯醇，羧甲基纤维素纳或聚

乙二醇为原料，使四氯化钛在有机添加剂的存在下发生水解，

经离心分离沉淀，水洗，烘干，再经较低温度200－400℃的煅

烧处理，得纳米金红石相二氧化钛。该法有简单易行，原料易

得价廉，生产成本低和有机添加剂易于去除等优点。

<REC>

<申请号>=CN200810035853.3

<名称>=一种含氮沥青基球形活性炭的制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=梁晓怿;刘小军;陈庆军;刘朝军;王琴;王志;凌立成

<申请日>=2008.04.10

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明为一种含氮沥青基球形活性炭的制备方法，该方法是在高软化点沥青与萘在混合过程中引入含氮化合物，然后通过成球、不熔化、炭化和活化处理后制备得到沥青基球形活性炭。本方法制备得到的球形活性炭具有丰富的表面含氮结构，其氮含量比常规方法高出0.67～15.7倍。本方法操作简易，可以根据含氮化合物的种类和添加量来控制沥青基球形活性炭的氮元素含量。

<REC>

<申请号>=CN200510112083.4

<名称>=水性纳米Sio<SUB>2</SUB>复合丙烯酸乳液的制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=张宝华;陆佳琳

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种水性纳米

SiO<SUB>2</SUB>复合丙烯酸乳液的制备方

法，属化工涂料技术领域。本发明方法的制备过程和步骤如下：

(1)纳米SiO<SUB>2</SUB>粒子的改性及其分

散液的制备：将工业级纳米SiO<SUB>2</SUB>

粒子进行表面改性，使其与水溶性环氧树脂发生醚化反应；改

性后的纳米SiO<SUB>2</SUB>中加入非离子

表面活性剂烷基酚聚氧乙烯醚、引发剂过硫酸铵、分散剂甲苯

和N，N一二甲基甲酰胺、以及去离子水的混合溶液中进行搅

拌混合均匀，并用超声振荡处理分散，制得纳米

SiO<SUB>2</SUB>粒子分散液；(2)预乳化单体

混合物的制备：取单体甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、丙

烯酸，再加入乳化剂十二烷基硫酸钠、非离子表面活性剂烷基

酚聚氧乙烯醚、去离子水，进行高速搅拌乳化，得预乳化单体

混合物；(3)将单体混合物滴加到纳米

SiO<SUB>2</SUB>分散液中，在一定温度下进

行乳化聚合，最后制得水性纳米

SiO<SUB>2</SUB>复合丙烯酸乳液。

<REC>

<申请号>=CN200410015792.6

<名称>=纳米四氧化三铁的制造方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=周瑞敏;辛立辉

<申请日>=2004.01.13

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种纳米四氧化三铁的制造方法，也

即是一种四氧化三铁超微粒子的制备方法，属辐射化学制造纳

米材料工艺技术领域。一种纳米四氧化三铁的制造方法，主要

采用辐射化学来制备，其工艺过程中，主要以三氯化铁为铁粒

子的来源，以氨水为沉淀剂，以异丙醇(UPA)为水溶液中氧化

性自由清除剂；并通过亲水性的表面活性剂聚乙烯醇(PVA)来

控制晶核的生长速度以控颗粒尺寸，并且利用电子加速器产生

的电子束进行辐照处理，将辐照后的溶液经洗、离心分离，烘

干，即可得黑色的纳米四氧化三铁粉末。本发明工艺流程简单，

生产周期短、无污染、无公害、安全性好。所制得的纳米四氧

化三铁具有极小的磁饱和强度和矫顽力，是一种很好的超磁性

材料和软磁性材料。

<REC>

<申请号>=CN200610036953.9

<名称>=纳米微晶纤维素诱导结晶制备纳米二氧化钛的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=丁恩勇;周艳

<申请日>=2006.08.07

<地址>=510650广东省广州市天河区乐意居

<摘要>=本发明涉及以纳米微晶纤维素作为结晶诱导剂，

诱导结晶制备方形、针状纳米二氧化钛。该方法先配制重量百

分比浓度为0.01％－5％纳米微晶纤维素水分散液，再加入助

剂，经超声处理后，按干纳米微晶纤维素与四氯化钛重量比为

1∶1－1∶150，向纳米微晶纤维素水分散液中滴加四氯化钛，

在20－120℃下搅拌反应，反应时间为2－15小时；调节上述

工艺条件，分别得到方形、针状纳米二氧化钛。本发明原料廉

价，工艺简单，易操作，重复性好；反应条件温和，低温下即

可完成，反应时间较短，且无需高温焙烧；调节工艺条件，即

可实现纳米二氧化钛的形貌可控，且形貌规整且粒径分布窄。

本发明中得到的纳米二氧化钛可广泛应用于光电材料、装饰材

料、环境催化材料等方面。

<REC>

<申请号>=CN200610016716.6

<名称>=一种环保改性尿醛胶

<申请（专利权）人>=樊庆真;

<发明（设计）人>=樊庆真

<申请日>=2006.03.28

<地址>=136507吉林省梨树县孤家子镇四平辽河经济开发区光明木业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种应用于细木工板，多层胶合板加工使用的环保改性尿醛胶，该尿醛胶采用造纸厂黑液经过提炼而成的黄黑色粘稠油漆状物质、尿素、甲醛、食用泡大粉、食用香精、食用桔黄色色素为主要原料加工而成，其强度可以和酚醛胶的强度相比，并可以代替含有剧毒的酚醛胶使用，具有环保效果好、能够提高板的耐热温度、操作方便，不开胶、不起泡，废品率低，出板量大等优点。

<REC>

<申请号>=CN02103759.0

<名称>=阿维菌素类药物纳米微球的制备方法及用途

<申请（专利权）人>=方淑昌;于美丽

<发明（设计）人>=方淑昌;于美丽

<申请日>=2002.03.20

<地址>=300191天津市河东区津塘路83号

<摘要>=本发明涉及阿维菌素及其衍生物伊维菌素缓释

纳米微球的制备方法。制备方法依照的工艺步骤：(1)制备不同

比例的聚乳酸－聚乙醇酸共聚物(PLGA)，使分子量适合于生物

体内及土壤中一定时间控制释放最终降解产物为CO<SUB>2</SUB>和水；(2)将阿维菌素类药物用所制备的辅料PLGA经超声乳化、溶剂挥发、超速离心、混合浓缩、蒸馏水淋洗、再超速离心、再混合浓缩，最后经－106～－108℃冷冻干燥，包埋球体直径为50～150nm纳米控释微球。根据人和各种生物体及农用药物需求制成载药量为1％～40％的缓释纳米微球，包载率均达到92％以上。不但解决医用药物的长效控释而且使生物农药的控释成为现实，增加药效持续时间，降低毒性、减少成本、解决土壤生态问题，扩大使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200710303943.1

<名称>=一种波聚合技术制备疏水性聚合物整体柱材料的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=燕青芝;冯巧;葛昌纯

<申请日>=2007.12.21

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种采用波聚合技术制备疏水性聚合物多孔整体柱的方法，属于高分子材料技术领域。具体工艺为：将辅助单体、引发剂、交联剂、发泡剂、表面活性剂按一定比例称量，溶解于单体中配制成溶液，充分搅拌混合均匀。将混合液注入圆柱型色谱柱内，用热源引发反应，反应开始后，撤离热源，聚合反应所放热以热波形式逐步向未反应区域自蔓延，直到整个色谱柱内的所有单体反应完全。用乙醇冲洗聚合物，得到产品。本发明的优点在于：工艺简单、结构可控、重复性好，可制备大尺寸疏水性聚合物多孔整体柱。

<REC>

<申请号>=CN200310108400.6

<名称>=一种改性脲醛粉末粘合剂

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=胡宏玖;刘红

<申请日>=2003.11.04

<地址>=200072上海市闸北区延长路149号

<摘要>=本发明涉及一种主要用于木制品粘结用的改性

脲醛粉末粘合剂，俗称木胶粉。以喷雾干燥制备的纯脲醛或三

聚氰胺－脲醛胶粉为基础，配合强酸胺盐、有机酸及马来酸酐

组成的复合固化剂、加入常温水溶性乙稀基树脂微粉、栲胶与

椰壳粉作为增韧、抗老化与吸收游离醛的添加剂、并混入一定

量的玉米粉、石膏粉和面粉填料均匀混合而成。该木胶粉具有

高强、高韧性、耐老化、耐水、耐化学腐蚀以及绿色环保(游离

甲醛含量低于GB 18583规定的最低限量0.1％)的优点。

<REC>

<申请号>=CN02812880.X

<名称>=可模制的聚(亚芳基醚)热固性组合物、方法及制品

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=迈克尔·J·戴维斯;詹姆斯·E·特蕾西

<申请日>=2002.05.01

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种可模制的热固性组合物包括：聚(亚芳基醚)、

热固性树脂、增韧剂和胺固化剂。组合物可以方便地不用溶剂

而制得，并且聚(亚芳基醚)可以和热固性树脂以易溶固体浓缩

物的形式提供。

<REC>

<申请号>=CN200410100432.6

<名称>=一种黄杆菌两次冷冻－解冻固定化微生物载体的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳应用生态研究所

<发明（设计）人>=李海波;李培军;鞠京丽;张轶;许华夏

<申请日>=2004.12.22

<地址>=110016辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=本发明涉及一种黄杆菌两次冷冻－解冻固定化

微生物载体的制备方法，向预先混合的剂聚乙烯醇(PVA)－海

藻酸钠(Na·Alg)凝胶液里添加适量活性炭、沸石粉和吐温80，

将黄杆菌液体种子与凝胶液混匀，在35℃－48℃条件下，将混

合液体按顺序均匀倾倒在预先铺设两层无纺布的培养皿中，于

零下10℃－15℃冰箱中冷冻15h－18h，解冻；再次冷冻、解

冻，然后在固定剂中加固，最后以无菌水浸泡，切割成任意形

状，增殖培养，备用。本发明制备得到的载体弹性优良，扩散

传质性能优异，固定的黄杆菌活性良好，菌体基本不泄露，载

体机械强度大，长期液体培养Na·Alg不溶解，载体不发生破

碎；载体的外形和大小可任意控制，再生简单，可长期重复使

用。

<REC>

<申请号>=CN200710161882.X

<名称>=在非纤维质基材上形成滤色膜图案的方法及所形成的滤色膜

<申请（专利权）人>=株式会社东芝;富士色素株式会社

<发明（设计）人>=伊藤武夫;坂井和夫;中澄博行

<申请日>=1997.01.09

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及在非纤维质基材上形成滤色膜图案的方法及所形成的滤色膜，其中使颜料在附着于玻璃、陶瓷或聚酯类树脂等基材表面的液滴内，通常可均匀悬浮的墨组合物，以喷墨的方式从喷嘴中喷出，直接在基材表面上形成滤色膜着色层等所确定的图案。

<REC>

<申请号>=CN200410061306.4

<名称>=热喷涂用纳米团聚体氧化锆粉末的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=程旭东

<申请日>=2004.12.09

<地址>=430070湖北省武汉市武昌区珞狮路122号

<摘要>=热喷涂用纳米团聚型氧化锆粉末的制备方法。它

是将粒度为20～60nm氧化钇部分稳定纳米氧化锆粉体与粘接

剂按95∶5～98∶2的质量比配混合，加入1～1.3倍混合料重

量的净水,调配成料浆；然后采用喷雾干燥工艺在110～300℃

范围内制成微米级团聚体粉末，再将团聚粉末采用等离子球化

或烧结致密化处理，制造成既致密又保持纳米晶体结构不变的

粒度为40～90μm的粉末。获得的粉末可满足等离子喷涂或火

焰喷涂的工艺需要。该技术工艺流程少、操作简单、生产量大，

安全可靠，制造成本低，适合于连续的规模化工业生产。

<REC>

<申请号>=CN200610130281.8

<名称>=速效缓释避孕药膜

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司;

<发明（设计）人>=杨吉田;高惠明;郝彬

<申请日>=2006.12.15

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明公开的速效缓释避孕药膜，选择壬苯醇醚为有效成分制备“多层复合药膜”具有透皮吸收快、透气性好和逐步释药等特点，具有速效、缓释双重功能。无皮肤过敏的现象，具有长效、经过皮肤吸收的、携带使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200810064053.4

<名称>=多组元氧化锆基热障氧化物陶瓷材料的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=欧阳家虎;刘占国;周玉

<申请日>=2008.03.03

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=多组元氧化锆基热障氧化物陶瓷材料的制备方法，它涉及一种氧化锆基热障氧化物陶瓷材料的制备方法。它解决了现有氧化锆基热障氧化物陶瓷抗烧结性差、热导率较高、热膨胀系数较低及制备方法工艺复杂、成本高的问题。其方法：一、将含Ln<SUP>3+</SUP>的溶液和含Zr<SUP>4+</SUP>的溶液混合后加表面活性剂搅拌，得混合溶液；二、向混合溶液中滴加沉淀剂，得沉淀物；三、沉淀物离心洗涤；四、离心洗涤后的沉淀物经烘干、球磨、煅烧后得多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体；五、将多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体冷等静压成形，得坯体；六、烧结坯体，得多组元氧化锆基热障氧化物陶瓷材料。本发明制备工艺简单、成本低，产品的抗烧结性好、热导率低、热膨胀系数高。

<REC>

<申请号>=CN200610115857.3

<名称>=一种簿层多彩砂壁状涂料

<申请（专利权）人>=巢启

<发明（设计）人>=巢启

<申请日>=2006.08.16

<地址>=536000广西壮族自治区北海市广东南路海建大厦三楼

<摘要>=本发明公开的是一种簿层多彩砂壁状涂料。常规砂壁状涂料和乳胶漆都各有优缺点，如何得到砂壁状涂料的质感与乳胶漆的色彩丰富兼具的综合效果，这就是本发明要解决的技术关键。本发明配方为：各种颜色石粉20－60％、聚乙烯醇水溶胶2－6％、羟乙基纤维素水溶胶，5－20％、成膜树脂乳液、15－65％、彩色涂料膜片、0－10％、成膜助剂、0.5－1.5％、遮盖填料0.5－10％、膨润土悬浮液2－5％、水性各色色浆0－5％、余量为水；本发明显现了乳胶漆色调，可以满足乳胶漆色的选色要求，取得了砂壁状涂料和乳胶漆的综合效果，而成本降低至接近了乳胶漆的低成本，又丰富了自身的色彩表现，提高了抗裂能力，为两种传统产品优点的结合找到了新的市场定位。

<REC>

<申请号>=CN200410093396.5

<名称>=溶胶凝胶法制备碳纳米管复合物的方法

<申请（专利权）人>=华东师范大学

<发明（设计）人>=徐敏;陈群;张弢;袭锴

<申请日>=2004.12.22

<地址>=200062上海市中山北路3663号

<摘要>=一种溶胶凝胶法制备碳纳米管复合物的方法，碳

纳米管经强氧化性酸表面改性后得到酸化碳纳米管；酸化碳纳

米管与酰化剂反应制备含酰卤基团的活性碳纳米管；将端基为

氨基、氯、环氧等活性基团的倍半硅氧烷与酸化或含酰卤基团

的碳纳米管反应，得倍半硅氧烷接枝的碳纳米管，所得接枝碳

纳米管含有三烷氧基硅，有机溶剂中可溶性好，很容易作为特

种添加剂均匀分散到塑料、聚氨酯弹性体、涂料中，并通过三

烷氧基硅的水解或与其它含活泼氢的基团进行共水解，即溶胶

凝胶过程，与高聚物母体形成共价键结合，得相容性好的纳米

复合材料，可用于制备高性能膜材料，高强度材料和吸波材料

等，另外还可通过相似的过程形成有机无机杂化材料，有广泛

的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200810046971.4

<名称>=一种用于检测光催化性能的涂料及其制备方法和应用方法

<申请（专利权）人>=华中科技大学;

<发明（设计）人>=朱丽华;舒保;周和慧;陈芳;唐和清

<申请日>=2008.02.29

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=一种用于检测以TiO<SUB>2</SUB>为活性成分的光自洁材料光催化性能的涂料。本发明针对目前光自洁性能评价方法繁琐耗时、无法现场检测等不足，开发出一种可检测光催化性能的涂料。该涂料是由作为表面活性剂、染料活性因子和助活性因子的化合物混合配制而成。测试方法是将该涂料涂覆在光自洁材料表面，晾干后用紫外光照射，可通过人眼或者仪器检测两种方式观察涂料颜色的变化，变色的时间越短则性能越好。该涂料的主要优点是涂料的化学稳定性好，制备简单，检测方法准确、方便、快捷、无需大型仪器支持、可现场检测。

<REC>

<申请号>=CN200610169694.7

<名称>=含吸水剂和缓释放肥料、保护剂的草坪种子毯的制备方法

<申请（专利权）人>=李兵;陈清奇;李蓉

<发明（设计）人>=陈清奇;李蓉;李兵

<申请日>=2006.12.27

<地址>=100011北京市东城区西营房9号院4号楼403室

<摘要>=本发明提供一种含吸水剂和缓释放肥料、保护剂的草坪种子毯的制备方法，步骤如下：保护剂的组分及其重量百分比组成为：杀虫剂5％－20％、除草剂5％－20％、防霉剂3％－10％、二元酸酐1％－5％、二元酰肼1％－5％、交联剂0.01％－0.1％、多孔有吸附功能的材料40％－84％；将可降解塑料膜上涂上一层粘合剂，再将纤维层压合在其上并开小孔；再在上面涂一层粘合剂；再依次将所需的植物种子、保护剂、吸水剂、缓释肥料均匀地撒在上面；再将纤维层压合在上面。本发明采用缓释肥料、保护剂，使其作用持久、减少废水的排放；采用的吸水剂促使种子发芽；草坪毯养护时省水、省时、成活率高；所用材料都是可降解，有益于保护土壤和环境；可工业化生产，成本低，效率高。

<REC>

<申请号>=CN200610032010.9

<名称>=钻井用高压泥浆泵陶瓷缸套的制备方法

<申请（专利权）人>=湖南泰鑫瓷业有限公司

<发明（设计）人>=潘俊明;李忠权

<申请日>=2006.07.25

<地址>=412200湖南省醴陵市玉屏山泰鑫瓷业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种钻井用高压泥浆泵陶瓷缸套的

制备方法，它是以氧化锆增韧氧化铝(α－

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>)为基体，运用现代增韧和增强技术，引入

ZrO<SUB>2</SUB>和

Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>－

La<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>稀土复合添加剂等，改性增强增韧，采用等静压成型技术，

使生坯体具有均匀性和致密性，在烧结工艺中采用常压高温抽

屉窑一次性烧成，温度均匀，且成本低，在精加工方面采用高

精度内外磨床精磨而成。综上所述使用本发明技术不仅工艺过

程简单、生产效率好，而且采用本发明制成的缸套成本低、性

能好、使用寿命长、达到3000小时以上。

<REC>

<申请号>=CN200610091053.4

<名称>=塑料除黄清洗剂

<申请（专利权）人>=张宝存;

<发明（设计）人>=(要求不公开姓名)

<申请日>=2006.07.12

<地址>=100007北京市东城区国学胡同37号

<摘要>=本发明涉及一种塑料表面老化污染黄斑的塑料除黄清洗剂，以及一种清洗除黄方法：吸水纤维片蘸满除黄清洗剂后，覆盖于塑料黄斑表面滞留5－60分钟；或直接喷塑料除黄清洗剂在黄斑上，再覆盖塑料薄膜，滞留5－60分钟的方法。本发明的塑料除黄清洗剂是由下列原料按重量百分比混合制成，含氧(或含氯)氧化剂5～40％，渗透剂占3～10％，分散剂占3～9％，极性溶剂占2－8％，增稠剂占1～2％，余量是去离子水。吸水纤维片可以是软质纸巾，棉纤维或化学纤维布块；塑料薄膜可以是PE，PP，PVC。本发明的塑料除黄清洗剂，所用原料为工业级，原料易购，生产简单，使用方便，安全低毒，无色无味，价格适中，效果优良。

<REC>

<申请号>=CN03117396.9

<名称>=一种内墙涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=刘晓刚;肖惠文;刘肖莉

<发明（设计）人>=刘晓刚;肖惠文;刘肖莉

<申请日>=2003.03.04

<地址>=400015重庆市渝中区中山三路153－1－2－1

<摘要>=本发明涉及一种涂料。本发明公开了一种内墙涂

料及其制备方法。本发明采用的技术方案是：一种内墙涂料，

由底层涂料，中层涂料，外层涂料组成，其特征是：所述底层

涂料，中层涂料，外层涂料，各含有一定配比的原料组份；并

按规定的工艺制备而成；所述内墙涂料是用于有色制剂室的内

墙涂料。本发明的有益效果是制备工艺简单，制备的内墙涂料

无毒无异味、无放射性、不含甲醛等有害物质。且具有防霉、

防潮、耐腐蚀、抗熏蒸、不脱落、易清洗的特点。特别适合于

制药行业有色制剂车间、中药提取车间、中药材库及食品行业

的有色、含油车间等的内墙涂刷。

<REC>

<申请号>=CN200610080967.0

<名称>=一种导电聚合物层状纳米复合材料及其制法和用途

<申请（专利权）人>=国家纳米科学中心;

<发明（设计）人>=魏志祥;江雷

<申请日>=2006.05.26

<地址>=100080北京市中关村北一街2号

<摘要>=本发明涉及一种导电聚合物层状纳米复合材料，其为导电聚合物和纳米层状无机材料的有机/无机复合材料，是通过在纳米层状无机材料、改性剂和分散剂组成的稳定分散体系中，加入导电聚合物的单体和掺杂剂，进行化学氧化聚合或电化学氧化聚合得到的。本发明的导电聚合物层状纳米复合材料电化学氧化还原时，由于可逆的掺杂－脱掺杂性能，具有在电场驱动下，形变可逆的性质，可以应用于生物环境中的电驱

动器件和微流控制泵等。与现有技术相比，本发明提供的导电聚合物层状纳米复合材料的优点在于力学性能和电驱动响应速度均有较大提高。

<REC>

<申请号>=CN200510013278.3

<名称>=以碳酸钙微粒悬浮液制备超大孔型刚性高分子介质的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=孙彦;孙国勇;董晓燕;白姝;史清洪

<申请日>=2005.04.05

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种以碳酸钙微粒悬浮液制备超

大孔型刚性高分子介质的方法。该方法包括配制碳酸钙悬浮液

作为超大孔致孔剂，将单体甲基丙烯酸缩水甘油脂、光引发剂

安息香乙醚、乳化剂司班80和交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯

形成均匀的混合液，再将碳酸钙悬浮液致孔剂分散于混合溶液

中形成乳化液；此乳化液在聚乙烯醇水溶液中形成二次乳化；

整个体系在一定转速下通过紫外光引发悬浮聚合反应；反应

后，体系经水和无水乙醇反复清洗获得具有超大孔和扩散孔两

类孔型结构的色谱分离介质。该方法制备的分离介质可用于包

括反相、离子交换、疏水性相互作用、生物亲和等各种液相色

谱分离填料的基质树脂，因此在大规模分离生物大分子具有广

阔的前景。

<REC>

<申请号>=CN200710158204.8

<名称>=水溶性牺牲层微流控芯片制备方法

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=姜雪宁

<申请日>=2007.11.10

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明公布了一种水溶性牺牲层微流控芯片制备方法。采用光刻技术制作单晶硅片阳模板，在硅片阳模板上制备含有微通道的PDMS阴模板；将PDMS阴模板贴在钻好孔的载玻片上；以无水乙醇润湿通道壁，然后使牺牲层物质的水溶液进入通道中；待通道内物质凝固后，将PDMS模板移走，在载玻片上形成凸起的牺牲层微结构；然后进行通道壁的成型与芯片的封接，得到含有牺牲层的芯片雏形；将芯片雏形置于去离子水中，使牺牲层完全溶解，形成通道。本发明有益效果是牺牲层刻蚀剂为去离子水，实现微流控芯片的安全、环保制备，提高微通道质量与分辨率；制备的微流控芯片结构简单，通道壁成型与芯片封接一步完成，制备可在室温下进行，成本低，适于批量生产。

<REC>

<申请号>=CN200610130439.1

<名称>=治疗中暑的贴剂

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司;

<发明（设计）人>=李建民;高惠明

<申请日>=2006.12.20

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明是治疗中暑的贴剂。是由下列重量配比组分组成：藿香叶5－10份、牛至叶3－10份、薄荷叶3－10份；按比例将原料混合均匀，磨碎，各成分的粒径为100－200μm；采用CO<SUB>2</SUB>超临界萃取，分馏塔分馏获取的所需馏分，将配方中各成分都经纳米分散设备后，按配方比例，配成纳米药浆，加入应有的透皮吸收促进剂，压敏胶，进入盘旋式低温干燥涂布机，涂布后进行剪切、质检、包装入库；本发明以科学方法加工提取药材，充载于基质的骨架内，贴片基质与皮肤相溶性好，有利于药物分子通过，药物释放缓慢，给药平稳，刺激性小，没有毒副作用，解决了口服药物和针剂对人体带来的毒副作用，避免了经口服用的毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN200510098525.4

<名称>=表面施涂仿陶瓷涂层材料的玻璃瓶制备方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=田英良;孙诗兵;万红

<申请日>=2005.09.02

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=本发明属于玻璃表面处理技术领域。由于陶瓷酒

瓶成本较高，尺寸规格难一致，瓶口难密封，生产周期长，有

渗漏。本发明以玻璃瓶表面仿陶瓷涂层材料的重量份数设为

100，添加20～30份酒精和20～30份水；其中仿陶瓷涂层材

料主要由基础釉材料、色料、添加剂、调和剂组成，(wt％)基

础釉材料55～95、色料5～20、添加剂1～24.5、调和剂0.1～

0.5；研磨上述与水、酒精混合的涂层材料至颗粒小于10微米，

形成涂－4粘度值在16～24秒；手工喷涂或者机械自动喷涂，

喷涂后经80～105℃温度干燥5～15min，在580～620℃烧结

10～20分钟。本发明形成具有与陶瓷酒瓶相一致的表观效果，

表面坚固，抗刮擦，颜色丰富，相对于陶瓷酒瓶成本比较低、

生产周期短、尺寸规格易一致，密封性好，解决渗漏。

<REC>

<申请号>=CN200810026953.X

<名称>=裱书用高固含量水性胶粘剂制备方法

<申请（专利权）人>=东莞市高埗星宇粘合剂厂;

<发明（设计）人>=郑牧湘;赖淦荷

<申请日>=2008.03.24

<地址>=523285广东省东莞市高埗镇冼沙管理区

<摘要>=本发明涉及一种裱书用高固含量水性胶粘剂制备方法，以解决水性胶粘剂在裱书时出现变形度大，耐温、耐湿性能不佳的问题。本发明的乳液共聚物组分是由种子乳液聚合而后采用由烯属不饱和单体在水中经多步乳液聚合而成，多步乳液聚合所采用的是由烯属不饱和单体在水中按常规乳液聚合工艺而形成的乳液粒子共聚物。本发明得到的胶粘剂，可用于要求耐湿、耐温环境下的低变形度而具有较高粘接强度的高固量裱书用水性胶粘剂，胶粘剂具有优异的耐温、耐湿性和耐热性，并具有高固含量，变形度小的特性，乳液中不含醛类化合物，符合环境友好型而适用于包装工业裱书用水性胶粘剂。

<REC>

<申请号>=CN200610130299.8

<名称>=治疗小儿退烧贴片

<申请（专利权）人>=天津市中宝制药有限公司;

<发明（设计）人>=李建民;高惠明

<申请日>=2006.12.15

<地址>=300300天津市东丽经济开发区一经路29号

<摘要>=本发明是治疗小儿退烧贴片。是由下列重量配比组分组成：藿香叶5－10份、牛至叶3－10份、薄荷叶3－10份；接比例将原料混合均匀，磨碎，各成分的粒径为100－200μm；采用CO<SUB>2</SUB>超临界萃取，分馏塔分馏获取的所需馏分，将配方中各成分都经纳米分散设备后，按配方比例，配成纳米药浆，加入应有的透皮吸收促进剂，压敏胶，进入盘旋式低温干燥涂布机，涂布后进行剪切、质检、包装入库；本发明以科学方法加工提取药材，充载于基质的骨架内，贴片基质与皮肤相溶性好，有利于药物分子通过，药物释放缓慢，给药平稳，刺激性小，没有毒副作用，解决了口服药物和针剂对人体带来的毒副作用，避免了经口服用的毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN200610129766.5

<名称>=一种昆虫标本文化砖的制作方法

<申请（专利权）人>=天津市世纪东方建筑景观雕塑技术开发中心;

<发明（设计）人>=廉长江

<申请日>=2006.11.30

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷煤制品厂内

<摘要>=本发明中的昆虫标本文化砖是空心状态的文化砖，空心玻璃部分粘贴各种昆虫标本。有螳螂，红蜻蜒，蝴蝶，蟋蟀，蝗虫，甲壳虫等。这些昆虫以标本的姿态粘放在空心的钢化玻璃里，然后浇入透明的水晶树脂，水晶树脂的色彩可以模仿蓝天白云的效果，这种文化墙砖可以作为儿童活动中心，家居中的儿童室内壁饰，也适于各种博物馆、科技馆的动植物展厅的环廊和玻璃幕墙，是一种有广泛用处的文化墙砖。

<REC>

<申请号>=CN200810137027.X

<名称>=固定化耐冷菌的制备方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=贲岳;陈忠林;徐贞贞;姜安玺

<申请日>=2008.08.29

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=固定化耐冷菌的制备方法，它涉及一种耐冷菌的制备方法。本发明解决了现有技术分离出的菌体在低温时生长缓慢、处理污水中的有机污染物去除率低的问题。本发明方法如下：一、菌种的培养和驯化；二、耐冷菌的筛选；三、耐冷菌的固定。本发明的固定化耐冷菌在低温环境下对COD的去除率比中温菌高出63.67％，同时固定化耐冷菌在中温环境下对COD去除率比固定化耐冷菌在低温环境条件下的COD去除率高出6.02％。本发明的固定化耐冷菌在冬季对污水的COD平均去除率为85.79％，全年COD去除率平均值为86.66％，本发明的固定化耐冷菌没有因为在冬季温度较低而失去活性。

<REC>

<申请号>=CN00107810.0

<名称>=灯箱型的彩色喷墨胶片

<申请（专利权）人>=林廷峻

<发明（设计）人>=林廷峻

<申请日>=2000.06.16

<地址>=台湾省台南市

<摘要>=一种灯箱型的彩色喷墨胶片,其特征在于:在透光

性的胶片基材的一面先涂布架桥剂层,再以刮刀式涂布机涂布

介质层,该介质层即是水性彩色墨水附着的喷墨面,水性彩色墨

水从正面喷绘于该介质层上,该介质层为硅化合物、碳酸钙、聚

乙烯醇及水溶性聚丙烯酸酯树脂组成的混合物。具有防水、耐

水及透光的功效。

<REC>

<申请号>=CN00110277.X

<名称>=含水溶性膜的纱网布

<申请（专利权）人>=金周敏

<发明（设计）人>=金周敏

<申请日>=2000.03.30

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区泡崖新村3小区信箱2－5

<摘要>=含水溶性膜的纱网布是机械刺绣或电脑刺绣用

的基布。其特征是:纱网布上直接挂有水溶性树脂,水溶性树脂

为聚乙烯醇、维尼纶纤维或以维尼纶纤维制成的水溶性非织造

布边角料。直接上机刺绣,机绣完毕后,用水将水溶性物质溶解

掉,即剩下纱网布及纱网布上绣好的花边,操作简单,绣出的花边

更加美观。能大大降低损失,降低成本,使生产资料得到充分的

利用,提高经济收入。

<REC>

<申请号>=CN00109904.3

<名称>=洁肤干洗露

<申请（专利权）人>=池洪洲

<发明（设计）人>=池洪洲

<申请日>=2000.07.10

<地址>=610041四川省成都市菊乐路燃灯寺西北街3号百花紫荆园3栋3单元2号

<摘要>=本发明是一种洁肤干洗露,由6～15份乙醇、10～

30份聚乙烯醇、8～16份十八醇、5～18份液体石蜡、3～10

份聚乙二醇,2～9份洗必泰;15～25份尿素;1～6份甘油;6～12

份苯甲醇与20～40份水混匀得到洁肤干洗露。本发明具有高

效、洁肤、除菌、护肤多种功效,无需用水即可高效快速地去除

沾附在皮肤及毛孔内的各种油污、污垢和细菌,不污染环境、无

刺激、无副作用,适用旅游、石油、化工、机械、金融等多种行

业使用。

<REC>

<申请号>=CN00112158.8

<名称>=防霉建筑胶

<申请（专利权）人>=阎洪君

<发明（设计）人>=阎洪君

<申请日>=2000.03.22

<地址>=221002江苏省徐州市黄河北路38号

<摘要>=本发明涉及一种用于建筑行业的防霉胶,属聚乙

烯醇缩乙醛树脂胶粘剂。本发明所采取的技术方法是:用乙二醛

代替甲醛与聚乙烯醇缩合反应生产胶粘剂,用快速加稀碱的方

法来降温和调整生产过程中的pH值,以控制终止缩合反应温度

和pH值。用加缓催剂乌洛托品以控制乙醛胶的缩合程度,避免

乙醛胶的树脂与水分离,加入防霉剂,以扩大胶粘剂的应用范

围。

<REC>

<申请号>=CN00114540.1

<名称>=吸声用泡沫陶瓷材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=陈巨乔;於晓林

<发明（设计）人>=陈巨乔;於晓林;梁金水;汪海林

<申请日>=2000.04.30

<地址>=518026广东省深圳市福田区皇岗路高科利大厦4楼

<摘要>=本发明公开了一种吸声用泡沫陶瓷材料及其制造方法。该材料由SiO<SUB>2</SUB>19.5—25%、Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>4.5—7%、CaO64—72%、Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>0—5%和MgO0—2%组成。按上述比例制作的混合物中加入1—1.5%的CaCl<SUB>2</SUB>和(或)0.4—0.6%的聚乙烯醇缩甲醛作为添加剂,再加入18—22%的水均匀搅拌成浆料,将有机海绵体浸渍其中得到坯料,取出后自然硬化即可。该材料吸声与力学性能均优良,制作工艺简单,成本低廉。(以上均为重量百分比)。

<REC>

<申请号>=CN00114403.0

<名称>=丝锦涂料

<申请（专利权）人>=张宏;胡彬;杨世俊

<发明（设计）人>=张宏;胡彬;杨世俊

<申请日>=2000.03.09

<地址>=430071湖北省武汉市武昌中南三路25号东二楼

<摘要>=一种水性丝锦涂料,适用于建筑物内墙装饰,它主

要由VEA乳液,聚乙烯醇,盐酸、甲醛、尿素,烧碱,助剂,去

离子水,云母钛珠光颜料及适量水等组成,这种涂料成本低,

耐擦洗,不起泡,不开裂,且色彩多样,立体感强,效果如锦似

缎。

<REC>

<申请号>=CN00117932.2

<名称>=制备本征导电共聚物的方法和由此得到的共聚物组合物

<申请（专利权）人>=罗姆和哈斯公司

<发明（设计）人>=E·E·拉·福莱尤尔;吴俊成

<申请日>=2000.06.01

<地址>=美国宾夕法尼亚

<摘要>=本发明公开了一种制备本征导电共聚物的方法,

包括:在介质中制备出乳液胶乳;在足以将乳液胶乳保持在第一

稳定化乳液态的第一条件下,形成一种包含至少一种含环杂原

子单体、介质中的乳液胶乳、和添加剂的混合物;在足以生成第

二稳定化乳液态下的本征导电共聚物的第二条件下,使该混合

物中的单体进行聚合。添加剂包括环糊精、部分烷基化环糊

精、聚乙烯醇、部分水解聚醋酸乙烯酯、聚醋酸乙烯酯及其混

合物。

<REC>

<申请号>=CN00117501.7

<名称>=聚乙烯醇胶料溶解107胶发生器

<申请（专利权）人>=柯干兴

<发明（设计）人>=柯干兴

<申请日>=2000.10.16

<地址>=528248广东省南海市黄岐鄱阳路36号

<摘要>=把电发热体套装在易于散热的容器中,溶解聚乙

烯醇生成107胶,并在这过程中给予时间和温度的控制。

<REC>

<申请号>=CN00119619.7

<名称>=膨胀型石膏铸粉及其水调制浆方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=李自德;陈美怡

<申请日>=2000.08.17

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=膨胀型石膏铸粉及其水调制浆方法组分配比(质

量分数)为:α石膏粉28%－38%,方石英粉0－29%,石英粉30%

－70%,添加剂A0.3%－0.8%、添加剂B0.8%－1.2%、添加剂

C0.9%－1.1%,其中添加剂A为一种有机高分子材料,例如羟乙

基纤维素、改性糊精、聚乙烯醇等;添加剂B为一种无机材料,

例如各种硅酸盐、铝硅酸盐、铝酸钙等,添加剂C为胶凝时间

控制剂。

<REC>

<申请号>=CN00118562.4

<名称>=用稻草或麦杆生产一次性快餐盒或卫生筷的生产方法

<申请（专利权）人>=方开林

<发明（设计）人>=方开林

<申请日>=2000.06.30

<地址>=546000广西壮族自治区荔浦县杜英镇张村村长社

<摘要>=用稻草或麦杆生产一次性快餐盒或卫生筷的生

产方法,先将稻草或麦杆干燥,然后将其粉碎成粉丝状细料,同时

将聚乙烯醇在水中溶解成粘液,再将稻草或麦杆细料与聚乙烯

醇粘液通过挤压机挤注到成型模具内制得单盒或单筷初坯,再

后将单盒或单筷初坯配对粘合,最后烘干即为成品。该法生产原

料广泛低廉、生产过程简便易行、生产产品用后可重新加工利

用、不会废弃污染环境。

<REC>

<申请号>=CN00121457.8

<名称>=混凝土防水剂

<申请（专利权）人>=孔德林

<发明（设计）人>=孔德林;徐宪惠

<申请日>=2000.07.24

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔市联谊防水材料厂

<摘要>=一种混凝土防水剂,主要成分和配比是:松香酸

7.5－8%,聚乙烯醇7.6－8.1%,二乙醇胺4.5－5%,三聚氰胺13－

14%,十二烷磺酸钠0.8－1.2%,其余为净水,生产工艺流程是,按

定量将净水和上述物料按比例装入反应釜内,进行全程搅拌和

预热加热到85℃±5℃,然后冷却到40℃以后,清出反应釜,经检

验合格后,即为成品,呈淡黄色,它制造成本低,施工简单方便,性

能稳定,应用范围广,易推广应用。

<REC>

<申请号>=CN00133233.3

<名称>=有机硅混凝土增强剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=一种有机硅混凝土增强剂,含有有机硅消泡剂

25～45份、水溶性树脂40～60份、水泥分散剂0～20份,其中

的水溶性树脂可以是聚乙烯醇改性树脂、聚丙烯酰胺改性树脂,

或者是两者的混合物,将上述配料放入搅拌容器内充分搅拌均

匀而成。本发明的增强剂,能有效提高混凝土的强度,减少水泥

用量,且适用于各种水泥制作的混凝土。

<REC>

<申请号>=CN00132228.1

<名称>=防水抗渗胶及防水抗渗方法

<申请（专利权）人>=马万龙

<发明（设计）人>=马万龙

<申请日>=2000.11.10

<地址>=100080北京市海淀区圆明园路树村前河沿甲18号

<摘要>=本发明公开了一种由丙烯酸、聚氨酯、填料或由

苯乙烯、甲基丙烯酸丁酯、聚乙烯醇、乙酸乙烯酯以及助剂组

成的防水抗渗胶A、B,使用时,将上述防水抗渗胶B与硅酸盐水

泥按照1∶1－2的比例搅拌混合均匀,成糊状胶浆,用毛刷或其

他涂敷设备均匀涂刷在平整的防水基面2－6次,每平米用量

0.5－1.5公斤,无须特殊养护;采用该方法,可以使水泥密实性增

强,从而达到防水、抗渗作用,且能够将水泥的强度及粘接力提

高两倍以上。

<REC>

<申请号>=CN00133231.7

<名称>=有机硅道路养护剂

<申请（专利权）人>=徐福明

<发明（设计）人>=徐福明;包鼎华;高洪山;蒋岳元;李会群

<申请日>=2000.11.13

<地址>=212000江苏镇江市电力路三阳巷44号－1－301

<摘要>=一种有机硅道路养护剂,其特征在于:它含有(以

重量计)甲基硅醇钠10～12份、水溶性树脂25～35份、水0～

550份,水溶性树脂可以是聚乙烯醇改性树脂、聚丙烯酰胺

改性树脂和水的混合物,还可以含有硅溶胶。本发明的养护

剂成本低、保水养护效果好、使用方便、无毒、无害、不污

染环境。

<REC>

<申请号>=CN00803055.3

<名称>=具有氢键键合能力并含有聚硅氧烷单元的合成聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施罗德;D·A·克拉拉汉;M·T·高勒特;T·G·香农

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=具有氢键键合能力并含有一种或多种聚硅氧烷

单元的合成聚合物能够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的

性能,迄今该性能一直是通过使用至少两种不同的分子而赋

予的。这些合成聚合物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙

烯醇、聚丙烯酰胺和聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN00803042.1

<名称>=具有氢键键合能力并含有脂族烃单元的合成聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=T·G·香农;D·A·克拉拉汉;M·T·高勒特;W·Z·施罗德

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=具有氢键键合能力并含有一种或多种脂族烃单

元的合成聚合物能够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的性

能,迄今该性能一直是通过使用至少两种不同的分子而赋予

的。这些合成聚合物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙烯

醇、聚丙烯酰胺和聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN00803043.X

<名称>=含有两性烃单元的改性乙烯基聚合物

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=W·Z·施雷德;D·A·克拉拉汉;M·T·古莱特;T·G·香农

<申请日>=2000.01.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=公开了含有能以共价键或氢键与纤维素结合的

单元以及一种或多种两性单元的合成聚合物。这些聚合物能

够为纸产品如薄纸提供两种截然不同的性能,迄今该性能一

直是通过使用至少两种不同的分子而赋予的。这些合成聚合

物的骨架是以改性乙烯基聚合物如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺和

聚丙烯酸为基础的。

<REC>

<申请号>=CN01102852.1

<名称>=环保型建筑防水万能胶

<申请（专利权）人>=孙福生

<发明（设计）人>=孙福生

<申请日>=2001.02.10

<地址>=130031辽宁省沈阳市于洪区北陵乡八家子沈阳明华精细化工有限公司

<摘要>=本发明属于一种绿色环保型强力建筑防水多功

能胶,其特征在于它由5－8份聚乙烯醇,2－4份脂肪族低分子

聚合物,0.2－0.4份羧甲基纤维素,0.2－0.4份羧甲基纤维素,0.2

－0.4份尿素,0.1－0.3份磷酸三苯酯组成,经过加温缩合反应生

成具有网状结构的高分子聚合物。此胶粘剂无毒害。生产无三

废,粘结力强,有极佳的防水性和渗透性,快干,易施工,经济价廉

等优点。

<REC>

<申请号>=CN01106138.3

<名称>=淀粉基全降解包装新材料的制备工艺及其产品

<申请（专利权）人>=北京中宣绿环科技发展有限公司

<发明（设计）人>=顾品忠;赵海宴;赵韬;李萍;孙成富;孙兴亚

<申请日>=2001.02.08

<地址>=100176北京经济技术开发区宏达北路10号502室

<摘要>=本发明属生物化学领域,特别涉及一种全降解包

装材料领域。其制备工艺:(A)由海藻发酵经过生物处理后取其

胶体,再与已被改变的醋酸乙烯酯、聚乙烯酯、聚乙烯醇混炼而

成聚合树脂;(B)将聚合树脂、三醋酸甘油脂、尿素、AC发泡剂、

纤维素、单硬脂酸甘油脂、磷酸一钙、硬脂酸、甘油、石蜡十

种单体混炼成为粘接剂;(C)将粘接剂与淀粉、碳酸钙、滑石粉

混炼成物料。

<REC>

<申请号>=CN01107457.4

<名称>=一种用于涂布彩色纱管面纸的涂料

<申请（专利权）人>=广东省造纸研究所

<发明（设计）人>=陈新泉;谢志兵;刘耿;徐以仁

<申请日>=2001.01.17

<地址>=510300广东省广州市新港西路154号

<摘要>=本发明公开了一种用于涂布彩色纱管面纸的涂

料,采用热固型材料:三聚氯胺甲醛树脂或脲醛树脂与具有抗油

性能的聚乙烯醇或改性淀粉混合再配入合适的染料;一个配方

是:脲醛树脂10－30%、改性淀粉2－6%、酸性或直接染料0.1

－3%、水61－88%;另一个配方是:三聚氰胺甲醛树脂10－

30%、聚乙烯醇(1799)1－3%、碱性或直接染料0.1－3%,水64

－88.9%,这配方所制作的涂料具有拉力大、抗油、拉水性能好、

及不脱色、抗静电的优点。

<REC>

<申请号>=CN01107234.2

<名称>=可降解复合材料及制备方法

<申请（专利权）人>=付强

<发明（设计）人>=付强

<申请日>=2001.02.28

<地址>=650000云南省昆明市龙泉路昆明地区高校住宅小区14栋8单元301室

<摘要>=本发明为一种可降解复合材料,其特征在于在可

降解纸的纤维之间及表面复合有可降解有机聚合物及化合

物。可降解纸为植物纤维纸,可降解有机聚合物及化合物为聚乙

烯醇类、醋酸乙烯类、丙烯酸酯类、聚氨酯类、纤维素类及淀

粉类水基及乳液型聚合物及化合物。本发明所述的技术方案是

对纸张进行改性复合,可以使原有纸张的机械强度、物理、化学

性能及表面性能大大提高,达到并超过现有塑料薄膜及薄片制

品的性能,以替代现有塑料薄膜、薄片制品,产品无毒无害,且强

度高,耐油、耐水、耐高温,可在短期内自行降解,产品在制作工

艺简单、制作成本低生产过程中无三废产生。

<REC>

<申请号>=CN01108083.3

<名称>=纳米级氧化银及其生产工艺

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=周全法;徐正;包建春

<申请日>=2001.02.07

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=一种纳米级氧化银,其平均粒径为80－100nm,最

大粒径与最小粒径之差≤5nm。其制法是将硝酸银加水溶解,

在搅拌下逐渐加入浓氨水,配成银氨溶液。另将固体氢氧化钠和

保护剂加水搅拌溶解,配成碱溶液。保护剂可以是聚乙烯吡咯烷

酮或聚乙烯醇。将银氨溶液在搅拌下逐渐加入到碱溶液中,再充

分搅拌后,离心过滤出氧化银,经洗涤和真空干燥后,即得稳定性

和分散性好、粒度分布均匀的纳米级氧化银。该方法可用于工

业化生产。

<REC>

<申请号>=CN01113614.6

<名称>=废水净化用颗粒材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院南京土壤研究所

<发明（设计）人>=杨林章;孙庆业

<申请日>=2001.05.15

<地址>=210016江苏省南京市北京东路71号

<摘要>=一种废水净化用颗粒材料,由吸附性原材料及聚乙

烯醇和甲醛所形成的树脂组成,所述的吸附性原材料为泥炭或者

为泥炭与膨润土、沸石、硅藻土、蛭石、粉煤灰、火山岩(即火

山灰)及浮石等物质中的任意一种或多种混合而成。制备方法是:

取一定量吸附性原材料,加入浓硫酸进行常温氧化;加水煮沸;加

入甲醛溶液并搅拌;加入聚乙烯醇溶液并搅拌,形成凝胶;将凝胶

碎化,再用聚乙烯醇溶液对颗粒包膜;最后水洗、烘干。

<REC>

<申请号>=CN01116706.8

<名称>=一种含氧化铁成分的炼、轧钢副产品再利用的方法

<申请（专利权）人>=赵连杰

<发明（设计）人>=赵连杰

<申请日>=2001.04.18

<地址>=067000河北省承德市山庄东

<摘要>=本发明涉及一种含氧化铁成分的炼、轧钢副产

品再利用的方法,将这种副产品加入聚乙烯醇缩醛类水溶液

或聚乙烯醇水溶液,加压强化制成高强度球、块状物,作为炼钢

冷却剂替代生铁加入到炼钢炉中。一般冶炼前期开始加入,

到冶炼中期加完,既解决了废物处理问题,又提高了金属收得

率,同时可以减少烟尘污染。

<REC>

<申请号>=CN01118569.4

<名称>=一种仿石建筑涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=广州市海珠区宏泰建筑材料厂

<发明（设计）人>=梁兴祥;董刚

<申请日>=2001.06.04

<地址>=510610广东省广州市天河北路255号荟雅园C栋506室

<摘要>=一种仿石建筑涂料及制造方法,由选自含有1%～

5%聚乙烯醇的丙烯酸酯、丙烯酸、苯丙烯酸、乙基丙烯酸、聚

醋酸乙烯、醋酸乙烯乳液中的一种10%～50%;轻质碳酸钙粉

0.01%～15%;重质碳酸钙粉20%～40%;钛白粉0～20%;立德粉

0～20%;滑石粉5%～15%;硅钙粉0～10%组成。将上述比例的

组份在常温下搅匀成为膏状体,装桶备用。本发明的仿石涂料具

有粘着力强、坚硬、防水、不易变色的优点,可以作为墙面石使

用。

<REC>

<申请号>=CN01121001.X

<名称>=乙酸甲酯的水解方法及装置

<申请（专利权）人>=亚新技术株式会社

<发明（设计）人>=李冕基;金泰正

<申请日>=2001.06.12

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明涉及乙酸甲酯的水解方法及装置,即利用

具备固定催化层的反应器水解乙酸甲酯,然后分离并处理反应

生成物乙酸和甲醇,从而制备乙酸和甲醇,由此可再生利用对苯

二酸、聚乙烯醇等生产厂排出的乙酸甲酯。本发明的特点是,

乙酸甲酯的分离塔兼做水解反应器,实施液相水解,投资少,效果

佳,而且阳离子交换树脂勿需特殊处理即可用作催化剂,也没有

液体酸对设备的腐蚀及生成物与催化剂的分离等问题。

<REC>

<申请号>=CN01122741.9

<名称>=一种具有降温和保温功能的涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=许春盛

<发明（设计）人>=许春盛

<申请日>=2001.07.14

<地址>=351253福建省仙游县郊尾镇后沈村桥仔56号

<摘要>=本发明公开了一种具有降温和保温功能的涂料，

这种涂料是由重质碳酸钙、硅酸钠、维生素E，白水泥、聚乙

烯醇、白石灰、维生素C，高温变换催化剂，天然海泡石、亚

磷酸、超细玻璃棉，硅橡胶粘剂、高锰酸钾、纯泉水，OT和

催干剂所组成的，其制备方法独特。这种涂料具有自然调温的

功能，夏季降温、冬季保温，该产品无任何毒、副作用，产品

质量稳定，不仅完全符合环保要求，而且还具有增强人体解毒

的能力。

<REC>

<申请号>=CN01125977.9

<名称>=带罩衣的粉笔及其加工方法

<申请（专利权）人>=刘东和

<发明（设计）人>=刘东和

<申请日>=2001.09.12

<地址>=051430河北省滦城县河北栾城中学

<摘要>=本发明涉及一种带罩衣的粉笔及其加工方法。其

结构特点是在粉笔的外表面上涂有一透明的薄膜。其加工方法

为：首先配制好乳液，即用0.5－2％的聚乙烯醇或1－3％的聚

丙烯酰胺与余量的水加热至溶化并搅拌均匀；再将刚出模半小

时后的含石膏普通粉笔或已烘干的不含石膏粉笔在配制好的

乳液中浸涮，浸涮后烘干或自然晾干。本发明的有益效果是粉

笔罩衣为抗潮湿的透明光亮的薄膜。薄膜厚度适中并且与手和

衣物接触或磨擦不污染，又不影响书写使用。另外，它还具有

工艺简单，成本低廉的特点。

<REC>

<申请号>=CN01128258.4

<名称>=一种高强度耐高温陶瓷催化净化过滤器及其生产方法

<申请（专利权）人>=穆柏春;刘伟;吴宪龙

<发明（设计）人>=穆柏春;刘伟;吴宪龙

<申请日>=2001.10.08

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区士英街169号辽宁工学院材料与化学工程系

<摘要>=一种高强度耐高温陶瓷催化净化过滤器及其生

产方法,过滤器由支撑体和载体—催化活性组分壳层组成,支撑

体的各组份比例为:氧化铝:50～70%、锆英石:20～35%、氟化

铝:10～15%;载体—催化活性组分壳层的各组份比例为:Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>:28～32%、MgO:18～24%、CuO:13～15%、MnO:12～15%、CoO:5～6.5%、PdO:01～1.0%、La<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>:1～2%、SiO<SUB>2</SUB>:1.5～3.5%、K<SUB>2</SUB>O:4～6.5%;生产方法是,氧化铝、锆英石、氟化铝粉碎后,与聚乙烯醇水溶液混合,制成支撑体坯体,经烧结,即成为支撑体;再用AlCl<SUB>3</SUB>、无水乙醇、水和硝酸制取铝溶胶溶液,加入Mg、Cu、Mn、Co、Pd、La、Si、K的硝酸盐,回流、浓缩至一定粘度的胶体溶液,将支撑体浸入胶体溶液中,取出、干燥、烧结后,即为成品。

<REC>

<申请号>=CN01134884.4

<名称>=医用膏膜酊剂

<申请（专利权）人>=吴天祥

<发明（设计）人>=鲜莹;吴天祥

<申请日>=2001.11.19

<地址>=100029北京市和平街胜古东里四号楼四单元501室

<摘要>=一种外敷及皮肤用药的材料。由聚乙烯醇缩丁

醛、甘油、乙醇等配制成膏体，在膏体里添加不同的药物就成

为具有不同功效的产品。其特征是产品涂在皮肤或伤口上产生

一层透气的紧贴于皮肤的耐水薄膜，对外阻挡灰尘细菌，对内

提供药物。不必再用纱布胶布。用于治疗擦伤、皮肤及肌肉神

经疼痛等疾病。克服皮肤用药容易被蹭掉的缺点。涂于手术缝

线处，防感染又便于观察。不会皮肤过敏。不用的时候可以成

片状撕下。生产容易，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN01140022.6

<名称>=颗粒度均匀的高分子微球、针状微粒及成形方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=柴志宽;郑虓;孙学飞

<申请日>=2001.11.21

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明属于高分子加工。往高分子溶液中滴加沉

淀剂,促使溶液相分离,产生富含高分子且大小均匀的液珠。在

另一种不会沉淀的高分子保护下,控制搅拌速度和温度,液珠转

变为高分子均匀微球或针状微粒。保护高分子在配制高分子溶

液和沉淀剂时加入。配制高分子溶液的溶剂为甲酸、二甲基乙

酰胺等,沉淀剂为水,保护高分子为聚乙烯醇等。本发明能将聚

酰胺、聚醚酮、聚偏氟乙烯、乙酸纤维素等数十种高分子成形

为均匀微球或针状微粒。

<REC>

<申请号>=CN01138327.5

<名称>=魔竽生物全降解纤维及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=刘永平;马辉文

<申请日>=2001.12.20

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及一种魔芋生物全降解纤维,其基本组

成为:1～65%的魔芋葡甘聚糖、22～85%的聚乙烯醇、0.002～

0.005%的交联剂、8～14%的水,以上百分比均为质量百分比。

本发明还提供了上述魔芋生物全降解纤维的制备方法,将魔芋

葡甘聚糖水解,所得魔芋葡甘聚糖水溶液与聚乙烯醇水溶液在

交联剂作用下混炼形成胶体,通过喷头喷入盐溶液中凝固成纤,

在经拉伸、洗涤、烘干、热定形、表面处理制成纤维。实验表

明,本发明的魔芋生物全降解纤维既符合化学纤维的各种性能,

又能被土壤中的微生物快速吸收。用本发明获得的魔芋生物全

降解纤维比现有天然纤维价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN01138491.3

<名称>=声吸收物品和制作该物品的方法

<申请（专利权）人>=PPG工业俄亥俄公司

<发明（设计）人>=小弗农·C·本森;格伦·E·弗里曼

<申请日>=1998.01.12

<地址>=美国俄亥俄

<摘要>=声音衰减窗玻璃，例如汽车风挡玻璃，包括一对

玻璃薄片，在它们之间有装置。在截面上看，并且由一个玻璃

薄片到另一玻璃薄片，该装置包括一个聚乙烯醇缩丁醛薄片，

一个有比中间层的表面硬的一个表面以便把中间层表面平展

开的中间薄片，比如中间的聚酯薄片，一个衰减材料薄片，一

个聚酯薄片，一个聚乙烯醇缩丁醛薄片。在另一实施例中，汽

车风挡玻璃有两个衰减材料薄片，这些薄片在不同的温度范围

内有声音衰减性能，从而使该汽车风挡玻璃在一个较宽的温度

范围内有声音衰减性能。和制作本发明的窗玻璃的方法。

<REC>

<申请号>=CN01139384.X

<名称>=薄片状卫生洗涤用品、制造方法及其用途

<申请（专利权）人>=吕秀娟

<发明（设计）人>=吕秀娟

<申请日>=2001.11.23

<地址>=香港尖沙咀

<摘要>=一种薄片状卫生洗涤用品，其组成是以聚乙烯醇

(PVA)或聚乙烯吡咯酮(PVP)为基质，将复合表面活性剂、润湿

剂、抗菌剂、填充剂、香精、色素等配入其中，经特殊处理，

成为纸片状产品。本发明还涉及薄片状卫生洗涤用品的制造方

法，包括原料制胶，配料，配色，烘干，冲压，赋香以及包装

等步骤；以及该产品的用途。

<REC>

<申请号>=CN01144231.X

<名称>=环保包装材的制作方法

<申请（专利权）人>=陈志祥

<发明（设计）人>=陈志祥

<申请日>=2001.12.13

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种环保包装材的制作方法，尤指以回收的木

屑、稻壳及植物纤维材料、面粉、石粉、白土等固态原料，将

其粉碎成粉末状主要材料，占整个原材料的一半，再综合水、

油、表面活性剂、奶粉、纸浆等组成流体状次元材料，加上由

水、聚乙烯醇、奶粉等混合搅拌成的粘着剂在百分之十，经由

主要材料、次元材料及粘着剂等混合搅拌成糊团状原料团，再

置入压挤机挤压成原料板片，直接导入压片机内滚压成完整食

用包装材原料片，经烘干处理，进行表面上胶防水，再经二次

烘干处理，即可形成完整的板材，方便做食品包装或者容器的

压制成型。本发明的方法可使包装的制作调配与取材，达到简

易连续成型，大幅降低制造成本，改善食品包装制作成本高昂

不易普遍的制造问题。

<REC>

<申请号>=CN01145564.0

<名称>=消毒液

<申请（专利权）人>=杨震球

<发明（设计）人>=杨震球

<申请日>=2001.12.29

<地址>=200020上海市淮海中路925弄13号

<摘要>=本发明一种消毒液,涉及一种用于人体的抗菌消

毒制剂及其制备工艺。消毒液包括DP300、溶剂,特点是:还包

括增效剂,液体稳定剂,所述增效剂为聚氧乙烯脂肪醇醚、甘宝

素、月桂醇硫酸盐、戊二醛中的一种或一种以上。所述溶剂包

括酒精、异丙醇。所述液体稳定剂为聚乙烯醇、甘油。可广泛

用于皮肤、浴液、化妆品等用品中的杀菌添加剂。使本发明不

但液体体系稳定,而且消毒安全、广谱抗菌,其致变性、致畸性

及生殖系统毒性试验符合国际标准,可适用于皮肤、浴液、化妆

品等用品中的杀菌添加剂。家庭用品例:餐具、织物、医疗用品

消毒之用;使用方便,擦手后不用水洗,特别适用于饭前、旅游使

用、亦适合广大农村使用。

<REC>

<申请号>=CN02104346.9

<名称>=一种马勃止血敷料及制备方法

<申请（专利权）人>=崔建伟

<发明（设计）人>=崔建伟

<申请日>=2002.03.01

<地址>=050021河北省石家庄市槐中路286号

<摘要>=本发明提供一种马勃止血敷料，是马勃孢子粉或

马勃粉与制剂学上可接受的赋形剂或载体制成的膏状或块状

或带状物。马勃止血敷料的赋形剂包括甲基纤维素及其盐、羧

甲基纤维素及其盐、羧甲基淀粉及其盐、聚乙二醇其中一种或

几种；马勃止血敷料的赋形剂还包括成膜剂、聚乙烯醇、聚乙

烯吡咯烷酮、明胶其中一种或几种；马勃止血敷料的载体包括

成膜剂形成的薄膜、纱布、绷带、贴膏。可制成层叠敷料块、

绷带、急救包等形式，以满足部队救护、工程施工现场急救和

家庭常备药物的需求。

<REC>

<申请号>=CN02111799.3

<名称>=熔融碳酸盐燃料电池氧化镍基阴极的制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=李飞;胡克鳌

<申请日>=2002.05.23

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=熔融碳酸盐燃料电池氧化镍基阴极的制备方法

属于燃料电池领域。选取碱土金属氧化物、过渡金属氧化物和

稀土金属氧化物,按0.01－15.00mol%的比例与羰基镍粉混合,

加入助剂,混合均匀成浆料;混合浆料流延成型为素坯后烧结为

多孔金属镍板;将摩尔比为Li∶Co=1∶1的硝酸锂和硝酸钴以

及柠檬酸或聚乙烯醇溶于蒸馏水中,制成[Li<SUP>+</SUP>]为0.005－0.5mol/L的溶液;将多孔金属镍板或氧化镍板浸入溶液中,在真空度低于200毫巴下保持10－60分钟;置于75℃的烘箱中烘干,转移至预热到650℃坩埚电炉中保温1－10小时;将此过程重复一次或多次即可。本发明中的氧化镍基阴极在熔融碳酸盐中的溶解度低于背景技术最低值,有利于延长熔融碳酸盐燃料电池的工作寿命。

<REC>

<申请号>=CN02112174.5

<名称>=环保型木质素阻燃粘合剂

<申请（专利权）人>=张惠民

<发明（设计）人>=张惠民

<申请日>=2002.06.21

<地址>=201316上海市南汇区航头镇333号

<摘要>=本发明涉及一种环保型木质素阻燃粘合剂，其特

征在于：由木质素粘液，增粘剂，阻燃剂，填充料及水组成，

按权利要求1所述的环保型木质素阻燃粘合剂，其特征在于：

由下列组成物及重量百分比构成，木质素30％—40％，聚乙

烯醇2％—5％，聚磷酸胺4％—8％，淀粉2％—8％，双戊烯

1％—2％，余量为水。本发明的优点是使用于纤维板、夹板中

的粘合剂不用含有有毒成份化工原料来合成树脂粘合剂，从而

不会产生甲醛等有害物质，保护人体的健康。

<REC>

<申请号>=CN02112173.7

<名称>=环保型木质素雾膜

<申请（专利权）人>=张惠民

<发明（设计）人>=张惠民

<申请日>=2002.06.21

<地址>=201316上海市南汇区航头镇333号

<摘要>=本发明涉及一种环保型木质素雾膜木质素雾膜，

其特征在于：由木质素粘液，增粘剂，发泡剂及水组成，下列

成份及重量百分比组成，由下列成份及重量百分比组成，木质

素30％—40％，聚乙烯醇8％—10％，过氧化氢2％—8％，双

戊烯1％—2％，余量为水。本发明的优点能防止水份的蒸发，

保持地温，固定沙地表层，有利于草籽的生长，雾膜可由草幼

苗自行顶破，待草长成后雾膜自行降解，成为植酸肥，有改善

沙地的土壤团粒作用。

<REC>

<申请号>=CN02113969.5

<名称>=快速自动补胎剂的配制方法

<申请（专利权）人>=肖守镇

<发明（设计）人>=肖守镇

<申请日>=2002.02.10

<地址>=416700湖南省永顺县大西街97号

<摘要>=本发明涉及一种快速自动补胎剂的配制方法。它

用化工原料聚乙烯醇、甲基纤维素、纤维绒、石膏粉、防冻

剂、防腐剂和水按比例混合制成溶液,将它注入轮胎内,车轮

行驶时的离心力使其均匀分布于内胎内壁上,当轮胎稍有漏

气或被扎孔时,能瞬时自动补胎,防止穿孔漏气引起爆胎事

故,它不燃、不爆破、无毒、无污染,使用方便,成本低,投资

少,见效快。

<REC>

<申请号>=CN02115615.8

<名称>=高性能氧化锆陶瓷超微粉生料及制备工艺

<申请（专利权）人>=武汉发瑞精密陶瓷有限公司

<发明（设计）人>=张乐福;吴懿平;周立理;应汉刚;潘爱菊;欧阳白宁

<申请日>=2002.03.21

<地址>=430074湖北省武汉市武昌区珞瑜路456号

<摘要>=高性能氧化锆陶瓷超微粉生料及制备工艺,涉及

一种制备高性能氧化锆陶瓷制品的超微粉的生料及制备工

艺。超微粉生料是在氧化锆、氧化钇粉中加氧化铝超微粉。制

备工艺是将氧氯化锆溶液、氧化钇溶液混合配成氧化锆粉母液,

在母液中加入乙二醇及聚乙烯醇水溶液,混合均匀,再将其与碳

酸氢铵溶液反应,反应生成的沉淀经滤水、干燥,煅烧得高性能

氧化锆陶瓷超微粉。本发明在传统的氧化锆陶瓷生料中加入氧

化铝超微粉,可降低烧结温度,保证烧结后陶瓷制品晶粒细小,减

少其在大气中的磨损及腐蚀;工艺采用化学共沉淀,配合有效的

分散剂系统及喷雾干燥方法,保证粉体粒度在0.1－0.5μm间,比表面在7－20m<SUP>2</SUP>/g之间。本发明能高效率、大规模稳定生产。

<REC>

<申请号>=CN02115415.5

<名称>=植物纤维淀粉可降解餐具及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=刘永平;汤家芳;马辉文;郑正炯

<申请日>=2002.01.10

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种植物纤维淀粉可降解餐具及

其制备方法，以秸杆或稻壳粉、淀粉、熟石膏、土、聚乙烯醇、

石灰粉为原料，其步骤是：首先将淀粉与聚乙烯醇水溶液混匀，

加入熟石灰，搅拌均匀，放置备用；其次是取秸杆或稻壳粉、

熟石膏、土按比例混合均匀备用；第三是将上述两者混合均匀，

压揉，成面团状，得餐具成型配料，放置备用；第四是定量获

取餐具成型配料，送入高温冲压成型设备，在高温高压条件下

成型；第五是将餐具雏具内外表层分别均匀涂覆聚酯溶液和聚

偏二氯乙烯乳液，在高温下烘干。本发明无污染，产品无毒无

味，在土壤中快速分解，可广泛应用于快餐盒、碗、杯及超市

冷藏食品托盘。

<REC>

<申请号>=CN02123522.8

<名称>=有机复混肥料造粒粘结剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=张夫道

<发明（设计）人>=张夫道

<申请日>=2002.07.02

<地址>=100081北京市中关村南大街12号高4楼206室

<摘要>=本发明涉及制造有机复混料造粒用有机物料造

粒粘结剂生产方法及其应用，该造粒粘结剂全水溶，适用于生

产N、P、K有效含量为30％以上，有机物含量40％以上的圆

颗粒有机复混肥；造粒粘结剂在土壤中3个月内可全部降解，

对环境不产生污染；也适用于高浓度无机复混肥(N、P、K有

效养分≥45％)的造粒。该造粒粘结剂是用聚乙烯醇缩甲醛、羟

甲基化聚丙烯酰胺、交联淀粉按比例混合后，再用混合表面活

性剂Amway改性，生成本发明的造粒粘结剂。该造粒粘结剂

适用于转鼓式造粒机和圆盘造粒机造粒，造粒方法简单适用于

工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN02125201.7

<名称>=冷水速溶环保干粉胶制作方法

<申请（专利权）人>=汪正红

<发明（设计）人>=汪正红

<申请日>=2002.07.17

<地址>=100071北京市丰台区北大街甲13号

<摘要>=本发明涉及一种冷水速溶环保干粉胶制作方法，

它由木薯淀粉、羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素为主要原材料，

添加部分助剂、防腐剂、填料，按照一定比例搅拌混合制作而

成。本发明无毒无味、无污染、对人体无害，在冷水中能迅速

溶解成透明胶状，性能稳定。具有粘接强度高、耐水、耐老化，

保质期长、包装运输方便等特点，可替代聚乙烯醇、107胶、

改性淀粉胶及泡花碱，应用范围十分广泛，是涂料行业、纸箱

行业的理想胶粘剂。

<REC>

<申请号>=CN02126743.X

<名称>=用于包裹型缓释肥料的缓释外包裹层

<申请（专利权）人>=新疆农业科学院土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=梁智;毛端明;何生丽;张小玲;王讲利;孔建军;宁建华;徐万里

<申请日>=2002.07.19

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路38号

<摘要>=本发明涉及一种用于包裹型缓释肥料的缓释外

包裹层，它是由缓释材料和粘结剂制成的，其中缓释材料的用

量为50％－90％，粘结剂的用量为10％－50％；缓释材料是

用滑石粉、石膏粉和磷酸一铵粉制成的，其中滑石粉的用量为

10％－85％，石膏粉的用量为10％－85％，磷酸一铵粉的用量

为1％－20％；粘结剂可以是下列之一①聚乙烯醇缩甲醛水溶

液；②用聚乙烯醇、硅酸钾和水制成的水溶液；③用聚乙烯醇、

硅酸钠和水制成的水溶液；④SiO<SUB>2</SUB>浓度为15％－20％的硅溶胶；⑤用硅酸钾、磷酸和水制成的水溶液；⑥用硅酸钠、磷酸和水制成的水溶液；本发明所述的包裹型缓释肥料的缓释外包裹层具有原料廉价易得、缓释性能好、生产工艺简单的特点。

<REC>

<申请号>=CN02128073.8

<名称>=磷镁产品抗卤抗潮剂的制备方法

<申请（专利权）人>=余毅

<发明（设计）人>=余毅

<申请日>=2002.12.23

<地址>=610306四川省成都市清白江区祥福镇北街34号

<摘要>=本发明是一种磷镁产品抗卤抗潮剂的制备方法。

该磷镁产品抗卤抗潮剂由白碳黑、硫酸锌和水组成。各组分的

重量份为白碳黑5，硫酸锌5，水100。在上述基本组分的基础

上可加入双氧水5份；还可再加入聚乙烯醇0.03－0.05份；在

使用之前还应该加入氢氧化钠0.001－0.02份。按照本发明提

供的技术方案制备的磷镁产品抗卤抗潮剂具有很好的抗卤抗

潮效果，能有效防止磷镁产品反卤结露，是一种价廉物美的抗

卤抗潮剂。

<REC>

<申请号>=CN02130475.0

<名称>=一种小粒径的蛋白质药物微球载体制备技术

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=马小军;薛伟明;刘袖洞;任吉伦

<申请日>=2002.08.21

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种小粒径的蛋白质药物微球载体制备技术，在

一定压力下，在针孔与凝胶浴之间施加电场及脉冲频率，海藻

酸钠与血红蛋白的混悬液通过针孔滴入含二价阳离子的凝胶

浴中，并固化成载蛋白质的海藻酸盐微球。原料液的主要成分

为海藻酸钠、Hb、非离子表面活性剂。凝胶浴主要成分为CaCl<SUB>2</SUB>或BaCl<SUB>2</SUB>、聚乙烯醇、丙醇、非离子表面活性剂。制备条件：输出电压直流150－300V；脉冲频率80－140Hz；原料液输出速度5.0－40mL/hr；针孔内径300－600μm；制备温度4－30℃压力为0.01－0.2MPa。本发明制备的微球粒径小于10μm，适用于蛋白质、多肽药物微球载体系统。

<REC>

<申请号>=CN02132951.6

<名称>=一种建筑涂料用胶

<申请（专利权）人>=金龙国

<发明（设计）人>=金龙国

<申请日>=2002.09.17

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区乐工二街6号沈阳晶刚涂料厂

<摘要>=本发明提供了一种建筑涂料用胶，所要解决的技

术问题是：聚乙烯醇(PVA)胶价格昂贵，导致这种建筑涂料用

胶以及它的下游产品的价格居高不下，抑制了消费。本发明的

技术方案是：它是由以下水溶性高分子材料按如下比例混合组

成：羧甲基纤维素纳(CMS)20－30％、羟丙基纤维素

(HPC)10－20％、聚丙烯酰胺(PAM)10－20％、聚乙二醇

(PEG)10－20％和助剂10－30％。由于本发明中不含聚乙烯醇

(PVA)，使得本发明成本降低了50％，它的下游产品也将出现

降价空间，这对繁荣建筑市场起到促进作用。本发明用于生产

建筑涂料。

<REC>

<申请号>=CN02133477.3

<名称>=一种bFGF－PLA－PEG缓释微球及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=裴福兴;段宏;陈坚

<发明（设计）人>=裴福兴;段宏;陈坚;沈彬;王光林;蒋学华;黎峰

<申请日>=2002.07.15

<地址>=610041四川省成都市人民南路三段17号

<摘要>=本发明提供一种碱性成纤维细胞生长因子(Basic

fibroblast growth factor，bFGF)的缓释微球及其制备方法和用

途。该微球所包裹的药物为bFGF，其基质成分为聚乳酸－聚

乙二醇共聚物(PLA－PEG)。并以聚乙烯醇－聚乙二醇(PVA－

PEG)混合液为分散介质，通过乳液分散溶剂蒸发法(又名液内

干燥法、溶剂固化法和溶剂提取法)，在机械搅拌作用下制备出

该缓释bFGF微球。其表面光滑圆整，均匀度好，颗粒规则无

粘连，粒径在10μm下可控，载药量和包封率高，径距分布较

窄，具有优良的缓释bFGF性能，缓释期在2周以上。其冻干

粉剂为白色细腻，疏松，不塌陷，不粘连，再分散性良好，有

机溶剂残留量少于限量的1/10。所以，可用于关节间隙、骨折

和骨缺损等局部给药或静脉给药。

<REC>

<申请号>=CN02133476.5

<名称>=一种bFGF－PLGA缓释微球及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=裴福兴;段宏;沈彬

<发明（设计）人>=裴福兴;段宏;沈彬;陈坚;王光林;何勤

<申请日>=2002.07.15

<地址>=610041四川省成都市人民南路三段17号

<摘要>=本发明提供一种碱性成纤维细胞生长因子(Basic

fibroblast growth factor，bFGF)的缓释微球及其制备方法和用

途。该微球所包封的药物为bFGF，其基质成分为聚乳酸－羟

基乙酸共聚物(Polylactide－co－glycolide，PLGA)。并以聚乙

烯醇(PVA)或聚乙烯醇－聚乙二醇(PVA－PEG)混合液为分散

介质，通过w/o/w复乳－干燥法(又名溶剂挥发法、溶剂固化法

和溶剂提取法)，在机械搅拌作用下制备出该缓释bFGF微球。

其表面光滑圆整，颗粒规则无粘连，粒径在10μm下可控，径

距分布较窄，载药量和包封率高，具有优良的缓释性能，缓释

期在2周以上。其冻干粉剂为均匀的白色，不塌陷，不皱缩，

再分散性良好，有机溶剂残留量少于限量的1/10。所以，可用

于关节间隙、骨折和骨缺损等局部给药或静脉给药。

<REC>

<申请号>=CN02137657.3

<名称>=一种秸秆纤维制品的专用胶粘剂及其制备工艺

<申请（专利权）人>=李伟军

<发明（设计）人>=李伟军

<申请日>=2002.10.25

<地址>=315040浙江省宁波市江东区东莺新村47幢404室

<摘要>=一种秸秆纤维制品的专用胶粘剂，其特征在于其

原料及配比为：尿素与甲醛的重量比为1.50～1.69，并添加有

两者总重量8～15％的三聚氰胺和1.0～1.2％的聚乙烯醇。其

制备工艺包括以下步骤：在有回流装置的反应釜中加入甲醛，边

搅拌边升温，同时加入三聚氰胺、聚乙烯醇，待温度升至60℃，

物料全溶后，将pH值调至7.5～8.3，随之加入尿素总量75％

的第一批尿素，在升温至88～90℃，保持温度，反应0.5～1.0

小时，然后改调pH值至4.8～5.1，持续反应1.5～1.7小时，

随之加入尿素总量25％的第二批尿素，逐渐调pH值至7.0～

7.5，继续反应0.5～0.7小时，最后进行脱水作业至所需浓度、

降温、出胶。本发明的胶粘剂十分适于秸秆类植物纤维，使之

得到有效利用，通过采用复式配方，使残留品可降解率提高到

80％以上，并使产品制作条件温和化。

<REC>

<申请号>=CN02139369.9

<名称>=氧化钛纳米纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=西安华创纳米化合物技术研究发展有限责任公司

<发明（设计）人>=朱怀勇;高学平;潘桂玲;曲金秋;郗英欣;宋德瑛

<申请日>=2002.08.19

<地址>=710049陕西省西安市经七路交大科技园512

<摘要>=本发明公开了一种氧化钛纳米纤维的制备方法，

是将二氧化钛或和水合氧化钛与浓度为0.5－25摩尔/升的碱性

溶液和浓度为0－20wt％的表面活性剂在不锈钢高压釜或聚四

氟乙烯容器中充分混合均匀，混合物在293－573K下反应3－

150h，经过蒸馏水充分洗涤后，在323－373K下干燥1－40h，

产物在573－1573K下烧结1－20h脱水得到最终产品。其中二

氧化钛为无定型或和锐钛矿或和金红石或和板钛矿结构。水合

氧化钛为新制备得到的，也可以为偏钛酸。表面活性剂包括聚

乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)、聚氧化乙烯(PEO)、的任一种

或两种以上的表面活性剂。碱性溶液包括氢氧化钠、氢氧化钾

和氢氧化锂、碳酸钠、碳酸钾溶液。本发明提供了一种新型制

备氧化钛纳米纤维的方法，其操作简便、成本低、性能稳定。

<REC>

<申请号>=CN02139590.X

<名称>=场致电子墨水制备方法

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=赵晓鹏;王允韬;郭慧林

<申请日>=2002.12.09

<地址>=710072陕西省西安市碑林区友谊西路127号

<摘要>=场致电子墨水材料是将电泳显示流体分散在聚

合物前趋体中，搅拌均匀后对体系施加电场，促使电泳显示流

体液滴规则排列，然后引发聚合，当树脂形成以后电泳显示流

体就被均匀规整地分散包裹在其中。施加电场可使电泳液体在

孔内实现电泳显示。这种技术具有所有微胶囊化电泳显示技术

的优点，而工艺上更为简单。其组成大体上可分为电泳颗粒、

悬浮液、分散基质三部分，可以使用的聚合物有水溶性聚合物、

热固型聚合物、热塑型聚合物、聚脲、聚胺、脲甲醛树脂、纤

维素及其衍生物、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯、阿拉伯树胶

等。

<REC>

<申请号>=CN02148855.X

<名称>=古旧字画揭裱新工艺

<申请（专利权）人>=文玉柱

<发明（设计）人>=文玉柱

<申请日>=2002.11.22

<地址>=100073北京市丰台区六里桥北里甲一号文懋斋

<摘要>=一种古旧字画揭裱新工艺，适用于古旧字画、文

物档案及寺庙经卷的揭裱。本发明以当代科技手段破译古旧字

画粘着点的密码，用酸碱中和原理配制揭裱液，使揭裱安全牢

靠，万无一失。为使揭后的古旧字画不再霉变虫蛀，本发明还

以羧甲基纤维素、香蕉水、白矾、甲醛水溶液为原材料，配制

新型速干粘合剂，以及制作聚乙烯醇溶液、纳米溶液用超声波

进行分子混合的高级保鲜液，使古旧字画永葆鲜活生动、色泽

亮丽。还以飘浮壤接、粘撕补缺、无痕补缺的新方法使修补达

到天衣无缝的高境界。

<REC>

<申请号>=CN02157699.8

<名称>=设置在导墨芯后端收容低粘性墨水的储墨筒

<申请（专利权）人>=上海华科特种墨水研究所

<发明（设计）人>=温庆锦

<申请日>=2002.12.24

<地址>=201205上海市浦东新区黄楼镇黄楼村一队

<摘要>=一种设置在导墨芯后端收容低粘性墨水的储墨

筒，涉及一种书写工具。现有技术的笔具因墨水的表面张力而

造成墨水迟滞不前及流动性不佳。本发明对笔芯筒全面涂敷以

亲水性水溶液从而形成表面薄膜，由此能提高笔芯筒的墨水润

湿性，同时，此薄膜所带来的润湿效果可永久保持。换言之，

将上述亲水性水溶液涂敷在笔芯筒上，即可容易地在其层叠叶

片式墨水贮留部分形成亲水性膨润皮膜。采用的亲水性溶液的

主剂有聚乙烯醇、聚葡萄胺糖、丙烯酸酯、聚乙烯吡咯酮、藻

朊钠、海藻丙二醇、纤维素乙醇酸钠。本发明采用亲水性溶液

以形成亲水性被覆膜，提高墨水对导墨芯的润湿性，可增加墨

水润湿效果。

<REC>

<申请号>=CN02157281.X

<名称>=液相夹层式纳米胶体粒子激光防护材料

<申请（专利权）人>=中国人民解放军电子工程学院

<发明（设计）人>=余大斌;孙晓泉;王自荣;童忠诚

<申请日>=2002.12.25

<地址>=230031安徽省合肥市黄山路460

<摘要>=本发明为一种液相夹层式纳米胶体粒子激光防

护材料和制备。由硝酸银，或硝酸银与硝酸铅二者之一与硫代

乙酰胺溶于水、乙醇、乙二醇、苯、吡啶、四氢呋喃其中之一

或组合的溶剂中，以聚乙烯吡啶、乙烯基吡啶烷酮、聚乙烯醇

其中之一为稳定剂，制备纳米胶体粒子溶液。将纳米胶体粒子

溶液注入二片玻璃的夹层中，即成为激光防护片，该防护片局

部光损伤可自动修复，使用安全性高；可实现多波长激光防护；

本防护片有良好的光透明性，高损伤阀值。

<REC>

<申请号>=CN02157318.2

<名称>=装饰用人造植物生态墙的制作方法

<申请（专利权）人>=廉绍周

<发明（设计）人>=廉绍周

<申请日>=2002.12.23

<地址>=300181天津市河东区中山门西里12号楼2门101

<摘要>=一种装饰用人造植物生态墙的制作方法，其特征

是在于这种大型装饰制品是有聚酯树脂、水泥、滑石粉、石英

砂等材料做表皮材料，凝固后加入由聚乙烯醇水溶树脂和铁铝

酸盐快干水泥、膨胀珍珠岩或聚苯颗粒混成材料浇入或填入以

凝固的装饰用人造植物生态墙的模具内，浇入前放入树干内钢

筋或木条，这种藤类植物、凌霄、白玉棠类的植物可以不分四

季的装饰室内的景观，使很多单元内的墙面显得富有活力，一

年四季充满绿色，还有丝瓜、葫芦、长豆角等植物，使室内生

机盎然。

<REC>

<申请号>=CN02158712.4

<名称>=制备复合的中空纤维膜的方法

<申请（专利权）人>=天津工业大学膜科学与技术研究所

<发明（设计）人>=吕晓龙

<申请日>=2002.12.26

<地址>=300160天津市河东区程林庄路63号

<摘要>=一种使聚偏氟乙烯中空纤维膜表面单层亲水复

合的方法，其中中空纤维膜表面有双键、羟基、羧基等活性基

团，施加亲水复合材料，通过交联剂使偏氟乙烯膜表面与亲水

复合材料产生化学键接，其中交联剂为二醛、二酸或三酸的一

种或多种，亲水复合层材料为纤维素、聚乙烯醇或壳聚糖中的

一种或多种。

<REC>

<申请号>=CN02158261.0

<名称>=利福昔明滴眼剂

<申请（专利权）人>=天津合益达生物医学技术有限公司

<发明（设计）人>=贾伟;薛京

<申请日>=2002.12.25

<地址>=300092天津市南开区科研西路12号235室

<摘要>=本发明公开一种用于治疗眼科炎症的利福昔明

滴眼剂，包括有活性成份、溶剂、和增粘剂组成，其中活性成

份为利福昔明，溶剂采用乙醇为溶剂、蒸馏水混溶，增粘剂选

用甲基纤维素、聚乙烯醇、聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、透明

质酸、几丁糖中的一种。选用磷酸盐、氯化钠调节pH和渗透

压。本发明将利福昔明这一利福霉素衍生物作为新的抗生素制

备成滴剂可有效的用于治疗沙眼、结膜炎、角膜炎等眼科炎症。

<REC>

<申请号>=CN02800961.4

<名称>=可降解的教练雷

<申请（专利权）人>=阿利安特技术系统公司

<发明（设计）人>=S·A·恩格拉尔;R·W·伦特弗洛;W·G·马凯特;R·E·朗

<申请日>=2002.03.27

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=一种制造可降解的教练雷(10)的方法包括下列步

骤：利用聚乙烯片作为分离薄膜覆盖平的工作表面的步骤(92)；

按10份沙对1份聚乙烯醇(PVA)的比例，称出材料的步骤(93)；

将1份PVA与10份沙混合，形成沙/PVA混合物的步骤(94)，

用沙/PVA混合物充满模具的步骤(95)；捣实沙/PVA混合物，

制成雷形状的捣实的模型的步骤(96)；和加热捣实的模型以制

造可模拟战术雷的形状和发射特性的硬化的雷模型的步骤

(98)。

<REC>

<申请号>=CN02806211.6

<名称>=窗用玻璃层压板

<申请（专利权）人>=储普玻璃有限公司

<发明（设计）人>=费伦茨·切尔;劳埃德·M·卡拉尔

<申请日>=2002.03.08

<地址>=澳大利亚戴阿尼拉

<摘要>=本发明提供了一种包括聚乙烯醇缩丁醛中心层

的窗用玻璃层压板，其中心层每面均涂有聚乙烯醇缩丁醛/红外

线染料层。包含染料的聚合物层以溶剂浇注的方式从甲醇里浇

注到中心层上从而成型。每层中含有不同的染料，其中相对于

每克树脂包含2毫克Epoline III－125染料或2毫克Epolite III

－57染料，并以10毫升分析纯甲醇为溶剂溶解后用于浇注，

所述聚合物层包括BN18型PVB。在加压和135－140℃热处理

的条件下，将该聚合物夹在两块玻璃层之间。由总浓度为约0.1克/米<SUP>2</SUP>的染料可得到超过65％的能量吸收率。可通过由聚合物向层压板边缘的热传导、内反射、球状再辐射和玻璃层的相对隔离作用减弱由吸收造成的热效应。

<REC>

<申请号>=CN02813171.1

<名称>=全息图像的制造方法

<申请（专利权）人>=阿尔若威金斯精细纸品有限公司

<发明（设计）人>=马克·维克托·沃森;彼得·辛克莱

<申请日>=2002.06.25

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=通过将图像从上面压花入包含塑性颜料粒子的

热塑性涂层而生产耐用的全息成像纸。塑性颜料粒子优选地是

中空的，但可以是实心的。涂层优选地还包含热塑性聚合物或

共聚物，例如醋酸乙烯酯和支链烷烃羧酸的共聚物、丙烯酸类

聚合物、苯乙烯－丙烯酸或其他丙烯酸系共聚物、氯乙烯－醋

酸乙烯酯－乙烯三元共聚物、聚醋酸乙烯酯或聚乙烯醇。优选

地，聚合物或共聚物具有在20℃到110℃的玻璃化转变温度(Tg

值)。热塑性涂层还可以包含无机颜料，例如沉淀碳酸钙(PCC)、

研磨的重质碳酸钙，或者高岭土或其他粘土、和/或淀粉粘合剂。

压花优选地通过全息雕刻垫片直接在热塑性涂层上实施。

<REC>

<申请号>=CN02828484.4

<名称>=可生物降解的树脂组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=罗先高科技株式会社

<发明（设计）人>=徐廷义

<申请日>=2002.12.30

<地址>=韩国汉城市

<摘要>=本发明涉及一种树脂以及制备该树脂的方法，所

述树脂可在短时间内被几种微生物所分解，本发明的可分解的

树脂由20－64.5wt％的碳水化合物聚合体、20－40wt％的亲水

性树脂、5－20wt％润滑剂、10－30wt％的热塑性树脂，以及

用作稳定剂的0.5－5wt％的金属皂所组成，其中所述的碳水化

合物聚合体具有直链淀粉以及支链淀粉的分支结构，所述的亲

水性树脂由聚乙烯醇、聚丙烯酸、聚乙烯丙烯酸中的一种或两

种以上混合制成。以上述比例混合制备的树脂的效果在于制备

方法简单，生产成本下降，因此消费者能获得便宜的产品，且

该树脂可用于普通用途以及特殊目的。

<REC>

<申请号>=CN03100001.0

<名称>=防漏补胎液

<申请（专利权）人>=郭永茂

<发明（设计）人>=郭永茂

<申请日>=2003.01.02

<地址>=454483河南省博爱县界沟乡东界沟村

<摘要>=防漏补胎王是冲气式轮胎内胎的保护产品，它无

毒、无腐蚀、不干燥，它的主要成分是聚乙烯醇100克、硫酸

铜45克、化石粉15克、纯净水500克等化工原料，经过科学

配制研制成的一种保护内胎的产品，每瓶200毫升，塑料瓶包

装使用时，先将气门芯拔掉，将产品摇匀倒入内胎内按上气门

芯，将轮子转几圈，自行车、人力车、摩托车每胎200毫升，

机动车每平方尺200毫升。该产品使用后，液体在内胎内形成

薄膜能增强内胎的胶层性，延长内胎的使用寿命。它对于慢撒

气和不超4毫米的穿孔有防漏快速连续补漏之功能，保证在10

个月内连续补漏，保质期二年。

<REC>

<申请号>=CN03108776.0

<名称>=燃油环保省油器

<申请（专利权）人>=陶岳雨

<发明（设计）人>=陶岳雨

<申请日>=2003.03.29

<地址>=321204浙江省武义县桃溪东溪新区西塘路

<摘要>=本发明属于内燃机环保节能技术领域，特别是一

种能降低有害气体排放及能降低内燃机油耗的燃油环保省油

器。本发明针对现有的用于内燃机上的省油器所存在的废气净

化效果不理想、节油效果不显著和生产成本高的不足之处，提

供一种内燃机的废气净化效果好、节油效果显著、生产成本低

廉及工作稳定可靠的燃油环保省油器。本发明采用频谱谐振原

理及催化原理制成，当燃油通过该省油器时，使燃油中长链分

子变成短链分子，使燃油在内燃机燃烧室中燃烧更充分，达到

了节能和降低污染的效果。本发明的技术要点是：该省油器中

的催化管及催化棒采用锆、碳、硅、铜、钛、铬、钴和陶土碳

制成；在催化管及催化棒的制作工艺过程中所采用的粘接剂是

聚乙烯醇或环氧树脂。

<REC>

<申请号>=CN03118483.9

<名称>=水溶性纳米粒子的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=何治柯;梁建功;谢海燕;庞代文

<申请日>=2003.01.21

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种制备水溶性纳米粒子的方法。

它是将亲水性的大分子(如蛋白质、抗体、抗原、淀粉、环糊精、

亲和素、链酶亲和素、聚乙二醇、聚乙烯醇、杯芳烃等)与非极

性或弱极性有机溶剂中具有特殊荧光性能或磁性的纳米颗粒

直接混合，采用机械研磨的方法使包覆剂吸附在被包覆的纳米

粒子上，待有机试剂完全挥发后，加入水或缓冲溶液溶解，此

时，包覆剂与纳米粒子将进一步发生作用，再经过两次离心分

离，便可制成纯的水溶性的纳米颗粒。该方法快速简便，成本

低，可操作性强，修饰后的粒子可作为探针应用于化学、物理、

生物、医学等领域。

<REC>

<申请号>=CN03118258.5

<名称>=保温隔热防水材料

<申请（专利权）人>=张冬林

<发明（设计）人>=张冬林

<申请日>=2003.04.09

<地址>=337000江西省萍乡市安源区八一街藕塘边5－10号

<摘要>=保温隔热防水材料，它由海泡石、玻璃棉、石棉

绒、渗透剂、耐火泥、陶土、聚乙烯醇、高温粘结剂、珍珠岩

粉、水玻璃等经过浸泡、搅拌、发酵制作而成。它具有原材料

易得，加工简单，保温隔热防水性能，将本材料可以做成不同

规格、不同花样的保温隔热防水砖板，能广泛应用于制作屋顶

及墙体外做保温隔热防水材料砖板之用。

<REC>

<申请号>=CN03124696.6

<名称>=高性能耐磨陶瓷材料

<申请（专利权）人>=湖南泰鑫瓷业有限公司

<发明（设计）人>=黄海云;高建文

<申请日>=2003.07.25

<地址>=412200湖南省醴陵市玉屏山

<摘要>=本发明涉及一种高性能耐磨陶瓷材料，它的组成

物包括工业用三氧化二铝、矿化剂、结合粘土及固体添加剂；

其特征在于：所述工业用三氧化二铝的配入量为83％～

93.5％；所述的矿化剂由方解石和石英组成，其中方解石的配

入量为3％～3.25％；石英的配入量为0％～1.28％；所述的固

体添加剂由烧滑石和三氧化二铬组成，其中所述烧滑石的配入

量是0％～2％，三氧化二铬的配入量为0％～1％。同时，为

适应该耐磨陶瓷材料不同成型方法的需求，在使用时可添加微

量水性外加剂，所述的水性外加剂为水玻璃和羧甲基纤维素、

水玻璃阿拉伯树胶的混合物；也可以是水玻璃和聚乙烯醇溶液

的混合物。

<REC>

<申请号>=CN03129061.2

<名称>=锂离子电池的正极材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=吴晓梅;吴益华

<申请日>=2003.06.05

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明涉及一种锂离子电池的正极材料尖晶石型氟氧化物及其制备方法，其化学通式为：LiMn<SUB>2－x－y</SUB>Co<SUB>x</SUB>Al<SUB>y</SUB>O<SUB>4－z</SUB>F<SUB>z</SUB>(0<x≤0.5，0<y≤0.5，0<z≤0.2)。本发明采用醋酸锂、醋酸锰、醋酸钴、氟化锂、氧化铝为原料，聚乙烯醇或琼脂为稳定剂，首先将原料中可溶盐醋酸锂、醋酸锰、醋酸钴溶解在蒸馏水中，加入聚乙烯醇或琼脂，形成均一溶液，然后加入研细的氟化锂、氧化铝粉末，恒温85℃搅拌均匀。将此混合物进行预处理后，在氧气紫外光激活装置炉中采用程序升温和程序降温的方法培烧而成。该正极材料具有高比容量和优良循环可逆性能，其制备方法简单易行、成本低、易于进行大规模工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN03127620.2

<名称>=二维有序纳米环、纳米孔和纳米自组装单层膜的制备方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=陈鑫;杨柏;陈志民

<申请日>=2003.07.05

<地址>=130023吉林省长春市朝阳区解放大路119号

<摘要>=本发明涉及一种制备二维有序纳米环，纳米孔和

纳米自组装单层膜的方法。本发明采用双基片法在两个基片间

制备由单分散聚合物微球或单分散二氧化硅微球组成的三维

有序的胶体晶体。用一定浓度的无机或有机组分的溶液来填充

双基片间胶体晶体内部的空隙，再挥发溶剂后，除去胶体晶体

模板，便可在基底上得到二维有序纳米环，纳米孔和纳米自组

装单层膜，在纳米有序表面的构造甚至在纳米器件的制备等方

面都有重要的应用潜力。本发明中填充双基片间胶体晶体内部

的空隙的组分可以是钛酸丁酯的醇溶液，聚乙烯醇的水溶液或

聚苯乙烯的溶液，有机发光聚合物(PPV)溶液等相应的溶液，

以及十八烷基三氯硅烷等有机硅烷的溶液。

<REC>

<申请号>=CN03131679.4

<名称>=一种聚乙烯醇降解酶高产菌及其选育方法和用该菌发酵法生产聚乙烯醇降解酶

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=陈坚;钱鼎;堵国成;李寅;伦世仪

<申请日>=2003.06.03

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种聚乙烯醇降解酶高产菌及其选育方法和用

该菌发酵法生产聚乙烯醇降解酶，属于生物工程技术领域。本

发明采用新方法选育了一株PVA降解酶高产菌株青霉菌

(Pencillium sp.)CCTCC No：M 203035。在菌株选育的方法上，

将降解PVA速率法与以往的无色透明圈法相结合，方便、快

速的从纺织污水中选育得到。CCTCC No：M 203035发酵生产

聚乙烯醇降解酶的能力强且稳定，摇瓶培养72小时，PVA降

解酶酶活为4.3U/ml。

<REC>

<申请号>=CN03141095.2

<名称>=生物降解性生物体高分子材料，其制造方法，与该高分子材料构成的功能性材料

<申请（专利权）人>=独立行政法人农业生物资源研究所

<发明（设计）人>=塚田益裕;新居孝之

<申请日>=2003.06.19

<地址>=日本茨城县

<摘要>=本发明提供具有良好生物化学特性的生物降解

性生物体高分子材料，其制造方法，及由该高分子材料构成的

功能性材料。该生物降解性生物体高分子材料是由单一绢丝蛋

白、或来自家蚕或野蚕的绢丝蛋白与从纤维素、甲壳质、壳聚

糖、壳聚糖衍生物、羊毛角蛋白及聚乙烯醇中选出的第二物质

的复合体构成。利用蛋白质降解酶等进行生物降解。把来自家

蚕或野蚕的绢丝蛋白水溶液与第二物质水溶液的混合水溶液

涂布在基板上，使之蒸发干燥固化，制造膜状的生物降解性生

物体高分子材料。此时，各水溶液的浓度为0.1～5重量％，搅

拌水溶液使之不产生凝胶化、沉淀、凝固反应而均匀地混合调

制混合水溶液。

<REC>

<申请号>=CN03139263.6

<名称>=一种利用城市生活垃圾制作的溶塑板及其制作方法

<申请（专利权）人>=枣庄绿寰科技有限公司

<发明（设计）人>=褚天一

<申请日>=2003.09.15

<地址>=277101山东省枣庄市市中区龙山路69号

<摘要>=一种利用城市生活垃圾制作的溶塑板及其制作

方法，经以下工艺制作：(1)筛选、磁检；(2)粉碎、清洗；(3)

脱水、热风烘干；(4)施剂、搅拌、渗透中和，以脱水烘干后的

可利用混杂垃圾的重量为计量单位，添加：增塑剂邻苯二甲酸

二丁脂1～6％、促溶剂甲基丙烯酸甲脂－丙烯酸乙脂2～4％、

粘合剂聚乙烯醇8～14％、络合剂硼砂(5％水液)2～5％、

稳定剂三氧化锑0.5～3％；(5)入机弥炼化合；(6)轧延、喷塑涂

面；(7)断切、加压固化；(8)淋水降温保型。本溶塑板具有可塑

性、抗张力强、防水、阻燃等性能。可制作防潮包装箱，建筑

用模板，农用大棚骨架，矿用铆杆盘，活动房板，房屋顶用的

各种型体瓦等。

<REC>

<申请号>=CN03142221.7

<名称>=贝壳粉内墙腻子粉

<申请（专利权）人>=上海大作为铜管道有限公司

<发明（设计）人>=鲍和平

<申请日>=2003.08.13

<地址>=200072上海市宝昌路247－249号

<摘要>=本发明涉及一种贝壳粉内墙腻子粉，其特点是，

它由经锻烧而成的熟贝壳粉、轻质碳酸钙、白水泥、滑石粉、

氟硅酸钠组成，各组分的重量百分比含量分别为：贝壳粉40

－75％，轻质碳酸钙8－15％，白水泥6－25％，滑石粉10－

20％，氟硅酸钠2－8％，淀粉2－8％。由于作为基料的具有

天然甲壳类良好粘结剂性能，加上少量淀粉取代了聚乙烯醇或

107胶水作为的粘结剂，使本腻子无毒，贝壳粉白度好，具有

抗水抗蚀性，因此，本腻子无毒耐水，直接配水成腻子，操作

方便，特别适合于作为居室内墙腻子。

<REC>

<申请号>=CN03149879.5

<名称>=耐水腻子

<申请（专利权）人>=刘洪彬

<发明（设计）人>=刘洪彬

<申请日>=2003.07.29

<地址>=253700山东省庆云县庆丰路庆丰院23号

<摘要>=本发明耐水腻子是提供了一种无论是多湿的墙

体都能刮涂的腻子，硬化后再用水擦洗，也保证不脱粉，不脱

落，硬度高，粘结强度高达0.5MPa。本发明是这样实现的，

方解石粉、滑石粉、氢氧化钙粉、甲乙纤维素，聚乙烯醇粉，

硅溶胶粉、水。

<REC>

<申请号>=CN03821243.9

<名称>=刚度改进的增韧的玻璃充填的聚酰胺组合物及共混物

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=R·B·菲什;W·－C·李

<申请日>=2003.09.05

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=公开了以聚乙烯醇缩丁醛增韧并含有玻璃纤维

的聚酰胺组合物和共混物以及其制品。这些材料还可包含非反

应性聚合物和抗氧化剂。

<REC>

<申请号>=CN200310106881.7

<名称>=一种水性苯丙乳液的配方及制作工艺

<申请（专利权）人>=程希利

<发明（设计）人>=程希利

<申请日>=2003.10.30

<地址>=300020天津市和平区山东路12号

<摘要>=本发明中的水性苯丙乳液和以上材料相同的是

填加各种填料后制作内外墙防水涂料，不同的是可以用水性苯

丙乳液做为特种水泥制品的结合剂，以此制作诸如各种仿欧式

罗马柱，造型窗式构件，大型景观用雕塑等，他比起聚乙烯醇

等材料制作的GRC水泥有更大的强度和可操作性，尤其是用

模具制作的异型构件，可大幅提高水泥的强度，而且在修补混

凝土方面有很大的优越性。

<REC>

<申请号>=CN200310123845.1

<名称>=改性有机胺－醛－酚低分子树脂及其在木材塑料复合材料中的应用

<申请（专利权）人>=郭辉

<发明（设计）人>=王玉亮

<申请日>=2003.12.31

<地址>=065700河北省霸州市温泉小区北区18号楼1单元402室

<摘要>=一种生产木材塑料复合材料用低分子树脂的制

备方法及其在木材塑料复合材料生产中的应用。低分子树脂是

一种改性有机氨－醛－酚预聚物，改性物质为聚乙烯醇、羟乙

脂类及酰胺类等有机化合物，水溶性无机碱、无机酸和有机酸

为催化剂使有机氨化合物与甲醛聚合。该树脂渗透进入木材内

部，经80～100℃左右烘干，树脂在木材中交联固化，制得木

材塑料复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200380102237.0

<名称>=药物口服速溶膜

<申请（专利权）人>=沙诺夫股份有限公司

<发明（设计）人>=戴维·R·弗兰德;阿龙·W·莱文;凯里·L·齐格勒;伊曼纽尔·曼纳

<申请日>=2003.12.24

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明揭示一种剂量单元，其包含：含有第一聚

合物的基质；含有活性成份的沉积层；以及含有第二聚合物的

覆盖层。其中，该覆盖层覆盖该沉积层，并且通过围绕该沉积

层的粘结剂与该基质的第一表面相连接。并且其中该第一与第

二聚合物中至少有一种是接枝共聚物。在该剂量单元中，该第

一与第二聚合物可以相同，而且该接枝共聚物可以是聚乙烯醇

－聚乙二醇接枝共聚物。本发明亦揭示一种其中该沉积层是通

过静电干燥药物沉积法形成于该基质上的剂量单元。该剂量单

元亦可含有为接枝共聚物的聚合物；以及活性成分，而且该接

枝共聚物可以是聚乙烯醇－聚乙二醇。

<REC>

<申请号>=CN200380109081.9

<名称>=制造微纤燃料电池的衬底支撑法

<申请（专利权）人>=微电池公司

<发明（设计）人>=雷·R·埃什拉吉;马丁·E·克特雷尔;司永超

<申请日>=2003.12.23

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=本发明涉及连续自动化制造微纤燃料电池和其

它电化学电池的衬底支撑法。特别地，可除去的衬底层(92)环

绕着内部集电器(82)形成，接着通过依次在所述可除去的衬底

层(92)上涂覆多个结构层，如内部催化剂层(102)、膜隔离体(112)

和外部电催化剂层(122)，随后除去该可除去的衬底层(92)，从

而形成环绕内部集电器(82)的空腔(91)，以允许流体通过。可除

去的衬底(92)优选包括水溶性聚合物，如聚乙烯基吡咯烷酮

(PVP)、聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)。

<REC>

<申请号>=CN200410006863.6

<名称>=记录用介质

<申请（专利权）人>=日本合成化学工业株式会社

<发明（设计）人>=万代修作;平井良明

<申请日>=2004.02.20

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供涂覆层表面强度高、印刷时油墨不扩

散、打印后耐水强度好的记录用介质、特别是喷墨记录用介质

及其制造方法。也就是说，本发明就是基材表面涂有含有乙酰

乙酸酯基的聚乙烯醇树脂(A)、锆化合物(B)、无机质粉体(C)

组成的涂覆液的记录用介质。而且，本发明是包括配制含有乙

酰乙酸酯基的聚乙烯醇树脂(A)、锆化合物(B)和无机质粉体(C)

组成的涂覆液的工艺以及将该涂覆液涂在基材表面的工艺的

记录用介质制造方法。

<REC>

<申请号>=CN200410006562.3

<名称>=一种免疫磁性微球及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=刘先桥;官月平;马志亚;刘会洲;杨宇;吴小兵

<申请日>=2004.03.09

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本发明涉及一种免疫磁性微球，其为将化学共沉

淀法制备的油酸包覆的

Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</CNIPR:S

UB>磁流体和聚合物单体、交联剂、引发剂充分混合形成油相，

再悬浮分散于聚乙烯醇的水相中，进行乳液－悬浮聚合制备磁

性聚合物微球，然后通过氨解反应在微球表面引入功能基团。

该磁性微球可以先在其表面偶联特定的免疫配基，然后这些免

疫配基可在反应介质中进一步识别相应的抗体、抗原、生物素

等，从而达到分离或检测目的。或是直接利用免疫磁性微球表

面的氨基，识别能与氨基反应的抗体、抗原、生物素等。该磁

性微球具有高度的化学稳定性和良好的生物相容性；微球的粒

径在0.5至8微米之间，表面功能基团丰富，免疫配基偶联效

率高，可直接用于分离抗体；且制备工艺简单，产率较高。

<REC>

<申请号>=CN200410010733.X

<名称>=载有紫杉醇的可生物降解高分子纳米微球及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=景遐斌;张雪飞;陈学思;徐效义;胡俊丽;边新超;杨立新

<申请日>=2004.03.19

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明提供一种载有紫杉醇的可生物降解高分

子纳米微球及其制备方法。纳米微球含有80－90％的聚内酯－

聚乙二醇嵌段共聚物，10－20％的紫杉醇。以聚乙烯醇或明胶

的水溶液为分散介质，把含有聚内酯－聚乙二醇共聚物与紫杉

醇的有机溶液加入其中，进行超声乳化，然后减压挥发有机溶

剂，得到粒径为300－800纳米的纳米微球。

<REC>

<申请号>=CN200410013096.1

<名称>=近零频率温度系数的类钙钛矿微波介质陶瓷及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉理工大学

<发明（设计）人>=刘韩星;田中青;余洪滔;欧阳世翕

<申请日>=2004.04.28

<地址>=430070湖北省武汉市武昌区珞狮路122号

<摘要>=近零频率温度系数的类钙钛矿微波介质陶瓷及

其制备方法。该陶瓷由氧化物形式的Ba、Mg、Ni和Nb组成，

其化学式为：Ba(Mg<SUB>1－

x/3</SUB>Ni<SUB>x/3</SUB>Nb<CNI

PR:SUB>2/3</SUB>)O<SUB>3</SUB>，

式中x＝0.2－0.8。其制备方法是以纯度99％的

BaCO<SUB>3</SUB>，99.99％的MgO，99％

的NiO和99.99％的

Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>为起始原料，分别在1300℃保温4小时合成

Ba(Mg<SUB>1/3</SUB>Nb<SUB>2/3</

CNIPR:SUB>)O<SUB>3</SUB>粉料，在1100

℃保温2小时合成

Ba(Ni<SUB>1/3</SUB>Nb<SUB>2/3</

CNIPR:SUB>)O<SUB>3</SUB>粉料，然后，按

(1－

x)Ba(Mg<SUB>1/3</SUB>Nb<SUB>2/3

</SUB>)O<SUB>3</SUB>与

xBa(Ni<SUB>1/3</SUB>Nb<SUB>2/3</

CNIPR:SUB>)O<SUB>3</SUB>.，x＝0.2－0.8

的配比，将合成粉料湿磨混合，烘干后加入聚乙烯醇水溶液，

压制成型，在高温炉中烧结2－6小时制成微波介质陶瓷。本

陶瓷可广泛用于各种介质谐振器、滤波器等各种微波器件的制

造，可满足移动通信、卫星通信等系统的技术需要。

<REC>

<申请号>=CN200410012609.7

<名称>=一种硅酸铝纤维保温板

<申请（专利权）人>=湖北凯龙化工集团股份有限公司

<发明（设计）人>=王国栋;王洁;王朝东;王念强

<申请日>=2004.01.01

<地址>=448000湖北省荆门市东宝区凯龙化工集团股份有限公司

<摘要>=一种硅酸铝纤维保温板，由硅酸铝纤维和有机结

合剂组成，其重量份配比为：硅酸铝纤维∶有机结合剂＝100∶

3－15。它还有无机结合剂，其重量份配比为：硅酸铝纤维∶

有机结合剂∶无机结合剂＝100∶3－1 5∶10－40。有机结合剂

为阳离子淀粉、羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇中的一种或一种以

上的混合物。无机结合剂为硅溶胶或其它以硅为主要元素的无

机结合剂。本发明的优点是：它机械性能和保温性能好，降低

了产品的尺寸偏差和导热系数，方便施工。

<REC>

<申请号>=CN200410012610.X

<名称>=一种硅酸铝耐火纤维板

<申请（专利权）人>=湖北凯龙化工集团股份有限公司

<发明（设计）人>=王国栋;王洁;王朝东;王念强

<申请日>=2004.01.01

<地址>=448000湖北省荆门市东宝区凯龙化工集团股份有限公司

<摘要>=一种硅酸铝耐火纤维板，由硅酸铝耐火纤维、有

机结合剂、无机结合剂和添加剂组成，其重量配比为∶硅酸铝

耐火纤维∶有机结合剂∶无机结合剂∶添加剂＝100∶5－8∶

1－6∶5－6.5。有机结合剂是阳离子淀粉、羧甲基纤维素钠和

聚乙烯醇三种，或其中任意两种或一种。无机结合剂是硅溶胶

或其它以硅为主要元素的无机结合剂和铝溶胶二种，或其中任

意一种。添加剂是氧化铝细粉或微粉。本发明的优点是：本耐

火纤维板烘干后，可使用机械设备进行切、削、铣、刨、钻、

磨等加工，把制品制成板及其它异型制品，制品内外强度均匀

一致，尺寸准确，施工方便，高温使用性能好。

<REC>

<申请号>=CN200410018267.X

<名称>=聚丙烯腈/马来酸中空纤维膜及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=徐志康;聂富强;万灵书;叶鹏;黄小军

<申请日>=2004.05.10

<地址>=310027浙江省杭州浙大路38号浙大高分子系

<摘要>=本发明涉及聚丙烯腈/马来酸共聚物中空纤维膜

及其制备方法和用途。该方法以丙烯腈/马来酸共聚物为原料，

以聚乙二醇、聚乙烯醇或聚乙烯吡咯烷酮为致孔剂，以二甲基

亚砜、二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺为溶剂，采用圆形两孔同

心喷丝头进行干－湿或湿法纺丝，制成微滤或超滤中空纤维

膜。该膜具有稳定性、机械强度、亲水性优于聚丙烯腈膜的优

点；而且膜表面引入活泼反应基团羧基－COOH，通过化学反

应将生物大分子如白蛋白、酶、糖、明胶、胶原、肝素、胰岛

素等固定于膜表面，使得所制备的膜具有生物活性或显著改善

膜的生物相容性，可应用于生物产品的分离与提纯、以及生物

医疗中的人工肝、人工肾等人工脏器。

<REC>

<申请号>=CN200410019449.9

<名称>=空气净化剂

<申请（专利权）人>=天津市协力晨兴科技开发有限公司

<发明（设计）人>=贾长军;揣洪举;谢崇俊;张艳;丁继承

<申请日>=2004.05.28

<地址>=300192天津市南开区科研西路12号

<摘要>=本发明提供一种空气净化剂，其由稳定剂、活化

剂、吸附剂、缓释剂混合而成，其混合的重量比例是稳定剂占

60至 88％、活化剂占0.1至8％、吸附剂占5至18％、缓释

剂占5至18％；其中稳定剂为二氧化氯溶液，活化剂为柠檬酸，

吸附剂为高分子吸水树脂，缓释剂为聚乙烯醇；其制备方法是

按照比例称取稳定剂、活化剂、吸附剂、缓释剂后，放置在容

器中，然后在16至30℃的温度条件下进行搅拌，使其充分混

合，直至形成固态胶状物成品，该成品装入包装物中密封，放

置在阴暗无光的场所内保存；使用时放置在室内，使空气净化

剂中二氧化氯慢慢挥发出气体，达到净化空气的效果，安全可

靠。

<REC>

<申请号>=CN200410033914.4

<名称>=环保餐具成型用浆料的制作及其加入纸浆板纤维的方法

<申请（专利权）人>=曹平

<发明（设计）人>=曹平

<申请日>=2004.04.20

<地址>=100021北京市朝阳区农光东里23号3单元603室

<摘要>=一种环保餐具制造技术领域中，涉及环保餐具成

型用浆料的制作及向混料机中加入纸浆板纤维的方法。主要特

征在于：将纸浆板切割成条状，按1∶3.5比例加水放入浸泡器

中，经搅拌后与40％淀粉、5％浓度下聚乙烯醇1 5％一并投入

混料机中，驱动混料机内双拐螺旋逆向旋转搅拌器，使原料充

分混合。此方法搅拌力度强，浆料混合均匀，纸浆板条经浸泡

处理后，纸浆板纤维不被破坏，因纸浆板纤维长度均匀，可降

低餐具成品厚度，从而降低产品成本。

<REC>

<申请号>=CN200410039774.1

<名称>=偏光板内塑料薄膜的前处理方法

<申请（专利权）人>=力特光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=施明志;郑尧中;王宜屏

<申请日>=2004.03.17

<地址>=台湾省桃园县平镇市平东路659巷37号

<摘要>=本发明提供一种偏光板内塑料薄膜的前处理方

法，该方法在一塑料薄膜贴合至一聚乙烯醇膜前，依序执行一

碱处理步骤、一第一水洗步骤、一酸处理步骤、一第二水洗步

骤以及一干燥处理步骤，使得此塑料薄膜与光学黏着剂的接触

角能迅速降低，如此才能使得塑料薄膜贴合至聚乙烯醇膜时不

致发生剥离的现象；此外当此塑料薄膜外贴合其它功能薄膜

时，依本发明所提供的偏光板内塑料薄膜的前处理方法处理后

也不致发生脏污的现象而影响了偏光板的品质。

<REC>

<申请号>=CN200410063944.X

<名称>=喷墨记录介质以及改善其防潮性的方法

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=金宰焕;郑泽龙

<申请日>=2004.06.03

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=喷墨记录介质包括：基材；以及涂布在基材上的

油墨接受层，所述的油墨接受层包括无机填料、聚乙烯醇、玻

璃化转变温度(Tg)至少为50℃的阳离子芯－壳胶乳及锆化合

物。

<REC>

<申请号>=CN200410066999.6

<名称>=含有辐照敏感剂的水凝胶创伤敷料及制备方法

<申请（专利权）人>=杭州拜康医用产品有限公司

<发明（设计）人>=王雪亮;郭冬梅;方国芳;赵栋芳;徐文娟

<申请日>=2004.09.29

<地址>=310052浙江省杭州市滨江科技经济园创业中心7号楼3楼

<摘要>=本发明公开了一种含有辐照敏感剂的水凝胶创

伤敷料及适合于工业化生产操作的制备方法。该创伤敷料的水

凝胶由聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、辐照敏感剂、增塑剂、pH

调节剂、水等组份组成。先将这些组份溶于水，制成高分子水

溶液，脱泡，在涂膜机上将水溶液浇注在无纺布上，冷冻固化

成型，覆离型纸，裁剪封装，选择辐射剂量为15－65kGy的钴

60光源进行化学交联反应同时灭菌消毒。该水凝胶创伤敷料由

三层组成：水凝胶、无纺布、离型纸。本发明的产品适用于烧

伤、烫伤、各类溃疡伤、扯裂伤、割伤等创面的保护和治疗，

起到加速伤口的愈合、减小疤痕的形成等功效。

<REC>

<申请号>=CN200410070701.9

<名称>=制造一种混凝土养护液

<申请（专利权）人>=王衡

<发明（设计）人>=王衡

<申请日>=2004.07.21

<地址>=044204山西省万荣县光华乡王胡村一组六号山西建华化工厂

<摘要>=本发明涉及制造一种混凝土养护液，用聚丙稀酰

胺，聚乙烯醇、按比例制成溶液，加入磷酸三丁脂，拉开粉和

固化剂，在有搅拌装置的陶瓷罐中，搅拌50分钟本发明混凝

土养护溶液；在新浇筑混凝土表面，用本溶液喷、刷、形成一

层隔离膜，保护混凝土内部的水分不外析，暴晒中不蒸发内部

水分，使混凝土充分水化，养护。不需覆盖其它物品。

<REC>

<申请号>=CN200410071146.1

<名称>=环保防伪型全生物降解塑料发泡及流延成型方法

<申请（专利权）人>=胡靖

<发明（设计）人>=胡靖;冯铮

<申请日>=2004.07.30

<地址>=730070甘肃省兰州市城关区南昌路354号602室

<摘要>=本发明公开了一类淀粉－壳聚糖－PVA型全降

解塑料发泡及流延成膜方法。该类发泡材料由淀粉－壳聚糖－

聚乙烯醇及增塑剂和发泡剂(一般为水)等共混，经在发泡设备

的模具中于150℃～160℃发泡，所得制品兼有淀粉－壳聚糖－

PVA发泡材料的优点。它改进了淀粉－PVA发泡材料的耐水

性能，其发泡材料的缓冲性能高于

JIS<SUB>2</SUB>级。适合替代不降解的聚苯

乙烯发泡材料，也可用流延法或吹塑法成膜，膜具有透明性，

柔顺性，不溶于水。均能在自然环境中完全降解，对消除白色

污染，保护环境具有重要意义，用此配方所制得的膜及发泡材

料可用作可完全降解的包装材料。同时，因为其独特性，还可

用作防伪包装材料。

<REC>

<申请号>=CN200410091135.X

<名称>=使用挥发性助剂还原制备耐火原料的清洁生产技术

<申请（专利权）人>=北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

<发明（设计）人>=王杰曾;袁林;冯中起;张用宾;曾鲁举

<申请日>=2004.11.19

<地址>=100024北京市朝阳区管庄东里1号

<摘要>=本发明涉及一种耐火原料的生产技术，由配料、

混炼、干燥、精炼等部分构成，其特征在于：在配料时外掺有

机结合剂及可挥发的物质采用氟化物为助熔剂，精炼后再喷水

并用石灰水收尘扑集烟尘，所述助熔剂的外掺量为：

MgF<SUB>2</SUB> 0.3－3.0％或

CaF<SUB>2</SUB>0.3－3.0％或

MgF<SUB>2</SUB>+CaF<SUB>2</CN

IPR:SUB> 0.3－3.0％或AlF<SUB>3</SUB>0.3

－3.0％，有机结合剂的浓度、种类和外掺量为：比重1.2－1.5

的亚硫酸纸浆废液l－7％；重量比2－12％的聚乙烯醇、聚乙

二醇、羧甲基纤维素(钠)、糊精、纤维素或水系聚氨酯溶液1

－7％；重量比5－20％的动物胶(牛皮胶、骨胶、鱼胶、虫胶、

明胶)或植物胶(桃胶、栲胶)溶液1－7％。本发明具有节能、增

产、稳定产品质量、减少操作故障和有利于减少环境负荷等诸

多的优点，所得产品的残氟很小。

<REC>

<申请号>=CN200410094024.4

<名称>=BaPbO<SUB>3</SUB>/（Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB> y</SUB>）TiO<SUB>3</SUB>基PTC热敏电阻及制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=曲远方;马卫兵;方春行

<申请日>=2004.12.27

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种BaPbO<SUB>3</SUB>/(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基PTC热敏电阻及制备方法，属于功能陶瓷及其元器件技术。该PTC热敏电阻的成分及摩尔百分含量为：(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>：(96.5～99.8)％，其中x＝0.00～0.35，y＝0.00～0.56；BaPbO<SUB>3</SUB>：(0.1～3.5)％；制备过程：原料经烘干，按(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>陶瓷粉的质量百分含量，称取(Ba<SUB>1－x－y</SUB> Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>、Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>，经球磨及烘干，烘干的粉料于坩锅在1000～1100℃合成，在合成料中加入MnO<SUB>2</SUB>、Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、SiO<SUB>2</SUB>、TiO<SUB>2</SUB>、Pb<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>和BaCO<SUB>3</SUB>，再球磨和烘干后加入聚乙烯醇水溶液造粒，造粒料过筛及压力压制成型，排胶后在1080～1280℃烧制0.5～4h，在烧成的瓷件上烧渗欧姆电极。本发明的BaPbO<SUB>3</SUB>/(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基PTC热敏电阻的优点在于，与现有(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Pb<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基PTC热敏电阻相比，该热敏电阻的室温电阻率明显降低，试样有相当数量级的升阻比。

<REC>

<申请号>=CN200480001854.6

<名称>=栓塞形成用体内留置线圈

<申请（专利权）人>=株式会社钟化;钟化麦迪克斯株式会社

<发明（设计）人>=小川笃志;酒井慎一

<申请日>=2004.01.13

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种栓塞形成用体内留置线圈，其具有高柔软

性，可靠地留置在规定部位，并且，能够可靠地进行再留置操

作，因此，具有高安全性及高操作性。该栓塞形成用体内留置

线圈由具有柔软性的线圈主体和拉伸抑制部件构成，其中，上

述拉伸抑制部件设于该线圈主体的内周面及外周面的一侧或

两侧，通过吸水膨润来抑制上述线圈主体拉伸，由具有水膨润

性的高分子材料构成。在本发明的栓塞形成用体内留置线圈

中，构成拉伸抑制部件的具有水膨润性的高分子材料由聚乙烯

醇系聚合物构成。

<REC>

<申请号>=CN200480006515.7

<名称>=吸音隔热板

<申请（专利权）人>=ENCEP国际股份有限公司

<发明（设计）人>=李英钟;李钟国

<申请日>=2004.02.26

<地址>=韩国全罗北道

<摘要>=公开的是一种轻质、吸音隔热的聚酯板，它具有极好的阻燃性，和水平与垂直曳力。该吸音隔热板包含一个中间板，该中间板具有多个相互连接的条带，然后经受用阻燃剂液体的阻燃处理过程。此外，第一和第二外侧板分别以如此方式连接至中间板的上和下表面，即条带的纤维对于第一和第二外侧板垂直延伸。在这点上，条带是通过垂直切割水平堆积的聚酯合成纤维，使得每个条带具有预定长度而形成的。而且，中间板用阻燃剂液体进行阻燃处理过程，该阻燃剂液体包含具有摩尔比值为2.1－2.9((SiO<SUB>2</SUB>/Na<SUB>2</SUB>O)×1.032)的55－75wt％硅酸钠溶液、0.5－7wt％羧甲基纤维素、0.1－5wt％聚乙烯醇、和水。因此，包含该中间板的吸音隔热板有效地应用于轻质建筑内部和外部材料，该材料具有极好的垂直和水平曳力和阻燃性。

<REC>

<申请号>=CN200480006957.1

<名称>=聚酰胺和聚乙烯醇缩丁醛组合物和具有提高的表面性能的共混物以及由其制造的制品

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=W·－C·李;I·－C·W·王;G·J·琼斯;B·C·王;P·P·程;D·J·麦基尔南;C·J·雷夫肖格;Y·于

<申请日>=2004.03.15

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开了具有提高的粘合表面性能的用聚乙烯醇

缩丁醛增韧的聚酰胺组合物和共混物，以及制品。

<REC>

<申请号>=CN200480018280.3

<名称>=具有增强的表面性能的聚缩醛和聚乙烯醇缩丁醛组合物和共混物及由其制备的制品

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=W·－C·李;F·J·埃希施塔德特;J·P·莫拉切夫斯基;S·X·张

<申请日>=2004.06.25

<地址>=美国特拉华州威尔明顿

<摘要>=本发明公开了增韧的聚缩醛组合物及共混物，所

述组合物和共混物具有低光泽、增强的表面粘合性能，所述组

合物包含聚乙烯醇缩丁醛。本发明还公开了包含本文所述的聚

缩醛组合物的制品。

<REC>

<申请号>=CN200480023241.2

<名称>=耐油性片状物

<申请（专利权）人>=特种制纸株式会社

<发明（设计）人>=秋山宏介;浅井靖彦

<申请日>=2004.08.10

<地址>=日本静冈县

<摘要>=提供具备低透气抵抗度、且优异耐油性能，可特

别适合用作使用了食用油的食品的包装材料的耐油性片状物。

通过在基材的至少一面设置0.5～

20g/m<SUP>2</SUP>的含有疏水化淀粉和交联

剂的至少1层的涂层而得到耐油性片状物。在此涂层中进一步

含有脂肪酸和/或聚乙烯醇，由此提高耐油性能。在此涂层上，

还可进一步涂布以脂肪酸为主成分的涂层或者以聚乙烯醇为

主成分的涂层，设置至少2层的涂层。

<REC>

<申请号>=CN200510003207.5

<名称>=一种外用药物喷雾成膜剂

<申请（专利权）人>=贵州环宇药业有限公司

<发明（设计）人>=李绍敏

<申请日>=2005.09.16

<地址>=563100贵州省遵义县南白镇西大街南段国家星火技术密集区

<摘要>=本发明是一种外用药物喷雾成膜剂，它是由乙

醇、聚乙烯醇缩丁醛，适量的镇痛剂组成，并加入等量至倍量

的醇溶性中、西药物，制成针对不同外伤疾病的喷雾成膜剂，

装入压喷瓶中即为喷雾成膜剂，当喷雾于皮肤表面能形成很簿

的药液保护膜，它具有透气性和防水性，能隔离保护伤患处，

不受病菌侵害感染，能使药液充分的渗透吸收，它的粘附性好，

不需清洗创面，可多次重复喷药，减少患者痛苦。

<REC>

<申请号>=CN200510014974.6

<名称>=钢铁盐酸酸洗废液生产纳米氧化铁黑磁流体

<申请（专利权）人>=卢玉柱

<发明（设计）人>=卢玉柱

<申请日>=2005.09.02

<地址>=301606天津市静海县大邱庄镇百亿道12号

<摘要>=介绍一种用于钢铁加工行业盐酸酸洗废液生产

纳米磁硫体的工业生产方法，它是利用NH4OH中和还原盐酸

中的二价铁生成FeOH2，再加空气氧化成水和FeOOH，后再

加入FeOH2混合氧化，加用聚乙烯醇及油酸钠混合液，机械

搅拌，用超声波分散，制得FeOOH，黑色磁硫体。

<REC>

<申请号>=CN200510018937.2

<名称>=双黄消炎分散片及其制备方法

<申请（专利权）人>=胡锦国

<发明（设计）人>=胡锦国;龙新华

<申请日>=2005.06.14

<地址>=343700江西省吉安市泰和县工农兵大道62号天弘宾馆8楼

<摘要>=一种双黄消炎分散片，其特征在于它由以下重量

配比的原料组成：三棵针400～500g、黄芩120～180g，聚乙

烯醇10～30g。本发明具有消炎止痛作用，对于咽喉疼痛、腹

泻、痢疾、慢性痢疾具有显著疗效。

<REC>

<申请号>=CN200510021568.2

<名称>=一种磷灰石－硅灰石/β－磷酸三钙复合生物活性陶瓷材料

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=杨为中;周大利;尹光福;陈槐卿;张云;肖斌;欧俊

<申请日>=2005.08.30

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=本发明公开了一种磷灰石－硅灰石(Apatite－Wollastonite，简称AW)/β－磷酸三钙(β－tricalcium phosphate，简称β－TCP)复合生物活性陶瓷材料。以溶胶—凝胶法或熔制法制备AW前驱体粉末，以化学沉淀法制备TCP前驱体粉末。将TCP前驱体粉末造粒过60目标准筛。将AW前驱体粉末与TCP前驱体粒料按不同比例称量置于混料机中，加入占粉料重量一定比例(视孔隙率要求而定)、粒径为20～30目的硬脂酸或萘颗粒，加入适量聚乙烯醇溶液(5wt％)作粘结剂，进行充分混匀。混匀料经成型、干燥、煅烧等工艺后制得多孔磷灰石－硅灰石/β－磷酸三钙复合生物活性陶瓷，晶相组成为：β－硅灰石、磷灰石及β－磷酸三钙；多孔支架材料显微结构为100～500μm贯通大孔，孔壁有大量微孔分布。复合材料生物活性优异，能够生物降解，且材料溶解后在原位形成微孔将有利于体液的循环、细胞的长入，材料与细胞相容性好，适宜细胞的黏附、生长，是一种优异的骨组织工程支架材料或骨修复材料。

<REC>

<申请号>=CN200510023400.5

<名称>=一种防潮粉笔的制作方法

<申请（专利权）人>=上海应用技术学院

<发明（设计）人>=方铭

<申请日>=2005.01.18

<地址>=200235上海市徐汇区漕宝路120号

<摘要>=本发明公开了一种防潮粉笔的制作方法，特点

是，它是将已制成的粉笔在聚乙烯液溶液中蘸浸、凉干而成，

具体步骤为：将沸腾的清水加入聚乙烯醇，搅拌至完全溶解，

配制成浓度为6％－10％的聚乙烯液溶液，放置在蘸浸罐中冷

却降温，保温；将已制成的粉笔放入金属网箱，通过传送链输

送至有聚乙烯溶液的蘸浸罐的车间，用金属网箱蘸浸聚乙烯溶

液，使箱内的粉笔蘸浸一层0.01－0.05厚度的聚乙烯液，待粉

笔蘸浸完毕，凉干即可。本发明的有益效果是：粉笔有极好的

防潮性，不易折断；搬运和拿取干净；在各类黑板上的书写不

受任何影响；使用者沾染的粉笔灰大大减少；使每支粉笔的继

续使用率也大大提高。工艺简单，聚乙烯材料便宜，消耗少，

成本提高不多。

<REC>

<申请号>=CN200510028917.3

<名称>=一种基因突变的古紫质4蛋白及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=丁建东;明明;马德旺;吴佳;黄伟达;洪洁;李庆国

<申请日>=2005.08.18

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属高分子材料、基因工程和信息材料技术

领域，具体涉及一种基于基因突变古紫质4的、可用于信息存

储和处理的薄膜，尤其是该蛋白质与聚合物的功能复合膜及其

制备方法。通过基因工程技术，对古紫质4蛋白的光循环、质

子泵有重要影响的氨基酸进行突变修饰，并转入到嗜盐菌株

L33中进行蛋白表达，经过逐级放大培养L33菌株、分离纯化

得到光信息存储和处理功能得到优化的基因突变古紫质4蛋

白。并将其与成膜性能良好的聚合物聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、

明胶及其它们的各种衍生物复合制成均匀平整、易于加工、可

应用于光信息存储与处理的膜器件。

<REC>

<申请号>=CN200510031673.4

<名称>=一种炼焦添加剂及炼焦方法

<申请（专利权）人>=何相华

<发明（设计）人>=何相华;雷新春

<申请日>=2005.06.02

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区马鞍山宏贵泵阀有限公司

<摘要>=本发明是一种炼焦添加剂及炼焦方法，其特征是

在炼焦配煤时配入一定比例的无烟煤、贫煤、瘦煤及炼焦添加

剂，在低焦煤、肥煤比例条件下能炼出高质量的焦炭。本发明

的炼焦添加剂由成焦剂和成焦促进剂组成，成焦剂包括煤焦

油、沥青、渣油等，成焦促进剂分三类：①水溶性有机高分子

化合物：如纤维素盐、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、己内酰胺、

聚乙烯醇等；②非水溶性油及脂(酯)的乳化液：如机油、柴油、

植物油、动物油、松香等的乳化液；③催化剂及交联剂：如氯

化铝、氯化铁、1－氰基胍、六次甲基四胺、间苯二酚等。采

用本发明的炼焦添加剂及炼焦方法，可将80％的贫煤加20％

焦煤或100％瘦煤炼出优质焦；在肥煤、焦煤中加入高达40％

的无烟煤也能炼出优质焦。

<REC>

<申请号>=CN200510040518.9

<名称>=一种纳米金编码的聚合物微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=顾忠泽;赵祥伟

<申请日>=2005.06.15

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一种纳米金颗粒编码的聚合物微球及其制备方

法，涉及一种可以作为多重生物分析以及蛋白质、基因、药物

筛选的高通量载体的聚合物微球，该微球由乙烯聚合物和纳米

金颗粒组成，其中：聚合物微球中纳米金颗粒的含量为1.42～

33.3‰，乙烯聚合物为聚苯乙烯，或聚甲基丙烯酸甲酯，或聚

丙烯腈，或聚乙烯，或聚丙烯，或聚丙烯酸乙酯。制备方法包

括以下步骤：将乙烯聚合物溶解在有机溶剂中形成乙烯聚合物

溶液，乙烯聚合物溶液通过一种液滴生成装置滴到聚乙烯醇溶

液中，有机溶剂挥发完毕得到聚合物微球。

<REC>

<申请号>=CN200510047217.9

<名称>=高级溶胶玻璃及其制备方法和专用装置

<申请（专利权）人>=于恩华;高世靖

<发明（设计）人>=于恩华;高世靖

<申请日>=2005.09.16

<地址>=110004辽宁省沈阳市和平区望湖路23栋221号

<摘要>=本发明涉及玻璃制品的改进技术，具体为一种高

级溶胶玻璃及其制备方法和专用装置。该溶胶玻璃为夹层玻

璃，一侧玻璃为浮法玻璃或钢化玻璃，另一侧玻璃为浮法玻璃

或钢化玻璃，玻璃之间通过高分子溶胶浸润粘接。该方法：(1)

将聚乙烯醇缩丁醛与聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、丙

烯酸丁酯混合搅拌均匀；(2)在搅拌状态下，加入消泡剂、流平

剂；(3)在搅拌状态下，加入稳定剂；(4)在夹层玻璃两侧加压下

浇注。该装置的玻璃之间边缘设有“T”形胶条，装置顶部设

有浇口、出气孔，浇口顶部设有与浇口相通的补液箱，出气孔

顶部设有胶盖。本发明高级溶胶玻璃可以满足国内外各类建

筑、陆上交通车辆、海洋船舰、交通设施建设等需要。

<REC>

<申请号>=CN200510050371.1

<名称>=室内多功能腻子膏

<申请（专利权）人>=李淦林

<发明（设计）人>=李淦林

<申请日>=2005.05.18

<地址>=313100浙江省长兴县雉城镇台苑新村43－1－201室

<摘要>=本发明公开的一种室内墙体装饰材料。应用广

泛，可替代传流产品及“立帮”漆装饰室内墙体的专用材料——

是一种环保型多功能腻子。选用有机原料聚乙烯醇作胶体、

HEC材料作增稠剂、保水剂、AP物体作增塑剂、加水高速混

合乳化后再加入CaCO<SUB>3</SUB>粉体等

无机物制成膏状物——耐水、粘结性强、有亚光亮泽、无毒等

多功能室内墙体涂刮材料。

<REC>

<申请号>=CN200510047697.9

<名称>=调凝型房屋保温涂料

<申请（专利权）人>=孙德民

<发明（设计）人>=孙德民

<申请日>=2005.11.14

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区17区20栋1单元3号

<摘要>=调凝型房屋保温涂料，由房屋保温涂料和调凝剂

两部分组成：房屋保温涂料由硅酸铝纤维、温石棉纤维、希腊

珠光砂、硅藻土、云母粉、稀土、轻质碳酸钙、膨润土、硅溶

胶、改性聚乙烯醇、硅酸钠、快速渗透剂T、高效乳化剂T60

和非离子表面活性剂NP、磷酸和水经浸泡、搅拌、乳化、复

合成粘稠状膏体。调凝剂由铝酸钙、铝酸钠、硅酸二钙、无水

石膏和氯化钠在粉体混合机中混合制成。使用时将两者按比例

在搅拌机中现场混合均匀，操作方式基本上与抹水泥砂浆类

同。该产品无污染、保温性好、使用寿命长、干凝速度可调、

耐水性和抗压强度极大提高，简化了房屋保温技术系统，降低

了工程造价，可满足各种建筑在各种复杂环境及气候条件下施

工要求。

<REC>

<申请号>=CN200510082828.7

<名称>=双向拉伸共挤高阻隔基材膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=朱春蕾;朱春英;朱鹏涛;王辉才;许波

<发明（设计）人>=朱春蕾;朱春英;朱鹏涛;王辉才;许波

<申请日>=2005.07.08

<地址>=256600山东省滨州市渤海五路684号

<摘要>=本发明公开了一种双向拉伸共挤高阻隔基材膜

及其制备方法，至少包括一阻隔层、一粘接层和一热封层，所

述阻隔层至少为PA(聚酰胺)、PVA(聚乙烯醇)、PVDC、

MXD6(间苯二甲酰己二胺)的一种，所述热封层至少为聚烯烃

树脂、EVA或PET中的一种，所述粘接层为能够将阻隔层和

热封层相结合的粘接树脂。本发明的基材膜的阻隔层和或热封

层中，还包括纳米无机材料，以提高阻隔层的阻气性、热变形

温度和力学性能。粘接层为乙烯－丙烯酸树脂(EAA)，乙烯－

丙烯酸乙酯共聚树脂(EEA)，乙烯－甲基丙烯酸共聚树脂、或

者聚烯烃与马来酸酐改性树脂等。本发明的高阻隔基材膜适用

于各类物品的包装。

<REC>

<申请号>=CN200510088764.1

<名称>=硅酸盐水泥及其制造方法

<申请（专利权）人>=宜都市海顺昌新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=杨光元;朱成书;冯润昌;刘洪哲

<申请日>=2005.08.01

<地址>=443300湖北省宜都市陆城头笔社区2组

<摘要>=本发明属于水泥领域，涉及硅酸盐水泥及其制造

方法。本发明硅酸盐水泥的化学组成(wt％)为：主要原料40～

65％，水泥熟料30～55％，磷石膏2～6％，矾土熟料1～7％，

添加剂0.4～2％；主要原料为煤矸石、黄磷渣或炉灰渣中任一

种或任两种以上之和；添加剂为碳酸氢钠、氧化钙、硫酸铝、

聚乙烯醇中任一种或任两种以上之和。本发明硅酸盐水泥制造

方法的工艺步骤包括原料准备、原料配备、研磨混合。本发明

所用原料大部分采用工业废弃物，原料来源广泛，不仅节约了

资源，而且还降低了生产成本，提高了经济效益；大部分原料

不需高温焙烧，降低了能耗；而且环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN200510095682.X

<名称>=一种巴布剂的基质及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京中医药大学

<发明（设计）人>=潘林梅;郭立玮;袁铸人;沈静

<申请日>=2005.11.28

<地址>=210029江苏省南京市汉中路282号

<摘要>=本发明公开了一种巴布剂的基质及其制备方法。

该基质选用水溶性高分子聚合物明胶、羧甲基纤维素钠、聚乙

烯吡咯烷酮、聚丙烯酸钠、聚乙烯醇、白陶土、碳酸钙、氧化

锌、甘油按重量比合理搭配制成；该基质的制备方法是首先将

明胶加水、加热溶胀后备用。另将羧甲基纤维素钠加水、加热

溶胀后加入聚乙烯吡咯烷酮或聚乙烯醇，搅拌均匀后加入明胶

溶液中，搅拌后得I相溶液，其次，将聚丙烯酸钠、白陶土或

碳酸钙或氧化锌分散于甘油中，搅拌后得II相溶液，最后将II

相溶液加入I相溶液中，加热搅拌均匀得巴布剂基质。该巴布

剂基质具有载药量大，对药物相溶性好，基质材料性质稳定，

不与主药发生反应，对皮肤无刺激，无过敏反应，保湿透气，

且制备工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200510100687.7

<名称>=香气耐久室内涂料

<申请（专利权）人>=吴志峰

<发明（设计）人>=吴志峰

<申请日>=2005.10.31

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南约第六住宅区128号

<摘要>=本发明是香气耐久室内涂料，涂料本身属于水性

聚乙烯醇系列涂料，经过缩醛化处理，消除了耐水性差的缺陷，

涂料基料中含有水玻璃等组份，具有良好的耐洗刷性，，涂料

中的加香物质与环状糊精形成微胶囊结构，以及被成膜物质覆

盖，使得留香时间持久，徐缓放出香气。本发明的加香物质也

可配用其它多种室内建筑涂料具有同样的留香效果。

<REC>

<申请号>=CN200510100685.8

<名称>=改进基料和填料的墙体涂料

<申请（专利权）人>=吴志峰

<发明（设计）人>=吴志峰

<申请日>=2005.10.31

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南约第六住宅区128号

<摘要>=一种改进基料和填料的墙体涂料，给基料中加入

AB型助剂，改进填料成分，减少聚乙烯醇用量40％，不用轻

质碳酸钙。产品防火、耐湿耐揩。成本比普通涂料低30％。

<REC>

<申请号>=CN200510100684.3

<名称>=发光多彩涂料

<申请（专利权）人>=吴志峰

<发明（设计）人>=吴志峰

<申请日>=2005.10.31

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城南约第六住宅区128号

<摘要>=本发明涉及一种发光多彩涂料及其制作方法。发

光多彩涂料是由甲组分闪光粉与乙组分粘合剂混合配制而成。

甲组分闪光粉可采用带有色彩的涤纶电化铝切片，乙组分粘合

剂可采用聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、丙烯酸酯混合物。彩色闪光

涂料是室内外均可使用的高级装饰用涂料，可以涂布在泡沫塑

料、有机玻璃、木材水泥、普通玻璃、金属制品等物品或板材

上，在灯光或日光照映下能产生镜片反光效应起到豪华的闪光

装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200510129231.3

<名称>=无机玻璃钢风管改性剂

<申请（专利权）人>=吴俊杰;丁玉龙;吴吟梅

<发明（设计）人>=吴俊杰;丁玉龙;吴吟梅

<申请日>=2005.12.01

<地址>=224100江苏省大丰市市区南翔东路金花集团202号无锡轻工大学设计院驻盐办

<摘要>=以FeSO<SUB>4</SUB>、

CuSO<SUB>4</SUB>、棉油酸聚乙烯醇缩合乳

液、隔热镇水粉、QW新型活性掺合料、磨细红砖粉，加入含

蜂蜜的水溶液中，制成的无机玻璃钢风管改性剂，能解决无机

玻璃钢风管返卤、泛霜、易变形和龟裂、耐水性差等质量通病

问题，还能根据实际生产的需要，调节胶凝材料拌和物的凝结

时间，方便施工，减少原材料的浪费及对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200510136007.7

<名称>=(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基电介质陶瓷材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=曲远方;李远亮

<申请日>=2005.12.28

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基电介质陶瓷材料及其制备方法，属于电介质陶瓷技术。该(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基电介质陶瓷材料由下列成分及其质量含量组成：(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>：96％，其中，x＝0.29～0.58，y＝0.003～0.016；MnO<SUB>2</SUB>：(1～3)％；MgO：(1～3)％。其方法过程：将BaCO<SUB>3</SUB>、TiO<SUB>2</SUB>、Y<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和SrCO<SUB>3</SUB>按(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>摩尔比配料，然后将该配料与磨球及去离子水按质量比混合进行球磨，将球磨后的料浆烘干、预合成(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>，在预合成料按质量百分比加入MnO<SUB>2</SUB>和MgO，将该配料与磨球及去离子水按质量混合球磨，烘干。然后加入聚乙烯醇水溶液混合均匀，过筛造粒、压力成型、烧结，制得(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基电介质陶瓷材料。本发明的优点在于(Ba<SUB>1－x－y</SUB>Sr<SUB>x</SUB>Y<SUB>y</SUB>)TiO<SUB>3</SUB>基电介质陶瓷具有晶粒细、介电常数高、介质损耗低、击穿电场强度高，材料的重复性好。

<REC>

<申请号>=CN200510136008.1

<名称>=SrTiO<SUB>3</SUB>陶瓷电介质材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=曲远方;刘超

<申请日>=2005.12.28

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种

SrTiO<SUB>3</SUB>陶瓷电介质材料及其制

备方法，属于电介质陶瓷技术。该

SrTiO<SUB>3</SUB>陶瓷电介质材料由下列

成分及其含量构成：SrTiO<SUB>3</SUB>：

100.0mol％；

(Bi<SUB>1/2</SUB>Na<SUB>1/2</CNI

PR:SUB>)TiO<SUB>3</SUB>：(10.0～70.0)mol

％；MnCO<SUB>3</SUB>：(0.1～1.3)wt％。制

备方法包括以下过程：以

Bi<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>与

Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</CNIPR:

SUB>和TiO<SUB>2</SUB>按照摩尔比进行配

料，再经混合进行湿法球磨，混磨后的料浆烘干、保温预合成

(Bi<SUB>1/2</SUB>Na<SUB>1/2</CNI

PR:SUB>)TiO<SUB>3</SUB>；以

SrCO<SUB>3</SUB>与

TiO<SUB>2</SUB>按摩尔比配料，再经混合进

行湿法球磨，混磨后的料浆烘干、保温预合成

SrTiO<SUB>3</SUB>；然后在

SrTiO<SUB>3</SUB>中按摩尔比加入

(Bi<SUB>1/2</SUB>Na<SUB>1/2</CNI

PR:SUB>)TiO<SUB>3</SUB>和外加(0.1～

1.3)wt％的MnCO<SUB>3</SUB>，再经混合进

行湿法球磨、烘干，然后将烘干料加入聚乙烯醇水溶液进行混

合、过筛造粒，压力成型，再经保温、焙烧制得

SrTiO<SUB>3</SUB>陶瓷电介质材料。本发明

的优点是，制备方法过程简单，制得陶瓷电介质材料介电常数

高、低损耗、无铅。

<REC>

<申请号>=CN200610008797.5

<名称>=一种贝壳粉笔及其制造方法

<申请（专利权）人>=林治永

<发明（设计）人>=林治永

<申请日>=2006.02.12

<地址>=264000山东省烟台市南大街9号金都大厦1603室

<摘要>=一种贝壳粉笔，由重量百分比为10－100％的贝

壳粉、0－90％的石膏、组成。其制造方法是先将天然贝壳清

洗，置入粉碎机中粉碎成200目的贝壳粉，将贝壳粉、石膏、

聚乙烯醇溶液按配比置入搅拌器，贝壳粉和石膏总重量之和与

聚乙烯醇溶液的重量之比为1：0.5－1，使之混合均匀，随即

定量注入成型粉笔模具中，于常温状态静置使其完全硬化后脱

模。天然贝壳清洗后可以用双氧水漂白。搅拌器混合时可以加

入色素成彩色粉笔。

<REC>

<申请号>=CN200610042143.4

<名称>=5－氟尿嘧啶玻璃体腔缓释系统

<申请（专利权）人>=毕宏生;崔彦;田景振

<发明（设计）人>=毕宏生;崔彦;田景振;邱海霞

<申请日>=2006.01.11

<地址>=250002山东省济南市市中区英雄山路48号

<摘要>=本发明提供了一种5－氟尿嘧啶玻璃体腔缓释系

统，缓释系统载药量为10.44％。药物载体为合成生物可降解

的高分子材料聚乳酸，水溶性高分子聚合物聚乙烯醇为乳化

剂。本发明的5－氟尿嘧啶玻璃体腔缓释系统适合于玻璃体视

网膜手术后应用，注入玻璃体腔后可持续平稳释药达28天，

可抑制诱导增殖性玻璃体视网膜病变的活性细胞的增殖，阻断

各细胞因子的作用途径，有效地防止了增殖性玻璃体视网膜病

变的发生。

<REC>

<申请号>=CN200610045486.6

<名称>=气雾剂型保鲜剂

<申请（专利权）人>=赵永东

<发明（设计）人>=赵永东

<申请日>=2006.07.14

<地址>=262100山东省安丘市人民政府家属院

<摘要>=本发明公开了一种气雾剂型保鲜剂，保鲜剂的组

份包括：甲基环丙烯、溶剂，保鲜剂的组份还包括：稳定剂，

溶剂为烷类有机溶剂，或醇类有机溶剂，或烷类有机溶剂与醇

类有机溶剂的混合物，稳定剂为高效抗氧阻聚剂，或聚乙烯醇，

或高效抗氧阻聚剂、聚乙烯醇的混合物，甲基环丙烯能够与各

溶剂充分均匀混合，定量灌装后用喷射时间控制喷射量，喷射

后1－MCP能迅速释放，使用非常方便，并且选用溶剂价格较

低，产品性价比较高，将甲基环丙烯溶解于溶剂内，并添加稳

定剂制成的气雾剂型保鲜剂与目前使用的片剂、粉剂型保鲜剂

相比，可以直接喷洒，甲基环丙烯释放速度快，使用起来比较

方便，使用酒精或戊烷等普通的产品作为吸收剂，成本比较低。

<REC>

<申请号>=CN200610046901.X

<名称>=一种阻燃书写纸的制作方法

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=王子健

<申请日>=2006.06.15

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=一种阻燃书写纸的制作方法，涉及一种书写纸的

制作方法，该方法以石蜡、聚乙烯醇为原料，酒精为溶剂，其

制作过程为：将CaHPO<SUB>4</SUB>溶于酒

精，制造饱和溶液；再将原纸浸泡于

CaHPO<SUB>4</SUB>饱和溶液中1～5分钟，

取出晾干后即为阻燃书写纸。本发明的原纸为纸浆加工成纸后

未在表面进行涂胶处理的纸张，

CaHPO<SUB>4</SUB>指工业级

CaHPO<SUB>4</SUB>。本发明的阻燃纸的燃

点可以达到420℃～500℃；同时该阻燃纸像普通书写纸一样，

可使用任何笔上面流利书写，也可以进行打印机打印。

<REC>

<申请号>=CN200610154945.4

<名称>=一种含珍珠蚌壳粉的建筑涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=杭州电子科技大学;浙江佳丽珍珠首饰有限公司

<发明（设计）人>=周洁;詹伟建

<申请日>=2006.11.30

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区二号大街

<摘要>=本发明公开了一种含珍珠蚌壳粉的建筑涂料及

其制备方法。包括如下步骤：1)先粉碎珍珠蚌壳；2)将聚乙烯

醇加入热水中，搅拌溶解制备聚乙烯醇水溶液备用；3)将羟甲

基纤维素加入水中，搅拌均匀之后加入氨水，搅拌制备透明粘

稠羟甲基纤维素水溶液备用；4)将上述聚乙烯醇水溶液、羟甲

基纤维素水溶液，脂肪酸乙烯酯与醋酸乙烯共聚物，混合搅拌

形成乳胶浆液备用；5)将上述珍珠蚌壳粉或珍珠蚌壳粉和石粉

68～78％、乳胶浆液18～29％、甲醛0.1～4％的重量百分比混

合搅拌，制备含珍珠蚌壳粉的建筑涂料。本发明外观装饰效果

好，使用寿命长，且制备工艺简单，成本低。通过使用珍珠蚌

壳粉，不仅建立了良好的循环经济，并彻底根治了珍珠养殖业

带来的污染。

<REC>

<申请号>=CN200710021895.7

<名称>=高级外墙涂料

<申请（专利权）人>=李延禄

<发明（设计）人>=李延禄

<申请日>=2007.05.09

<地址>=221600江苏省徐州市沛县歌风路58号

<摘要>=本发明涉及一种高级外墙涂料，她是对普通涂料进一步改进，该外墙涂料是一种水溶性涂料，是由聚乙烯醇水溶液和甲醛、盐酸、氢氧化钠缩合制成107胶后，再根据需要加入着色颜料，连同体质颜料、消泡剂、防沉剂等混合研磨分散而成。聚乙烯醇在盐酸的崔化作用下与甲醛缩合生成热塑性高分子化合物，具有良好的防水性、耐久性、防腐性等优点。涂层遇水不膨胀、不脆化。外墙涂料中使用钛白粉、立德粉、滑石粉和轻质碳酸钙等填料，以提高涂层的光泽和耐晒性能，防止涂层老化，且易施工等。

<REC>

<申请号>=CN200710135073.1

<名称>=一种水溶性外墙涂料

<申请（专利权）人>=黄传永

<发明（设计）人>=黄传永

<申请日>=2007.11.06

<地址>=221600江苏省沛县安国镇人民政府

<摘要>=本发明涉及一种水溶性外墙涂料，由聚乙烯醇水溶液和甲醛、盐酸、氢氧化钠缩合制成107

胶后，再根据需要加入着色颜料，连同体质颜料、消泡剂、防沉剂等混合研磨分散而成。聚

乙烯醇在盐酸的崔化作用下与甲醛缩合生成热塑性高分子化合物，具有良好的防水性、耐久

性、防腐性等优点。涂层遇水不膨胀、不脆化。外墙涂料中使用钛白粉、立德粉、滑石粉和

轻质碳酸钙等填料，以提高涂层的光泽和耐晒性能，防止涂层老化，且易施工等。具有色泽

鲜艳、物美价廉、施工方便、制作简单、原料易得等特点，广泛用于建筑物的涂料。

<REC>

<申请号>=CN85100835

<名称>=持续散发香气的室内建筑涂料

<申请（专利权）人>=福建省轻工业研究所

<发明（设计）人>=陈元正;张建强

<申请日>=1985.04.01

<地址>=福建省福州市白马路

<摘要>=本发明是持续散发香气的室内涂料，涂料本身

属于水性聚乙烯醇系列涂料，经过缩醛化处理，消除

了耐水性差的缺陷，涂料基料中含有水玻璃等组份，

具有良好的耐洗刷性，涂料中的加香物质与环状糊

精形成微胶囊结构，以及被成膜物质覆盖，使得留香

时间持久，徐缓放出香气。本发明的加香物质也可配

用其它多种室内建筑涂料具有同样的留香效果。

<REC>

<申请号>=CN85103348

<名称>=制造防潮瓦楞纸板的方法及装置

<申请（专利权）人>=辽宁省轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=段永旭;吴有勋;杨光

<申请日>=1985.04.23

<地址>=辽宁省沈阳市崇山西路四段三号

<摘要>=制造防潮瓦楞纸板的方法及装置。本发明属于纸

制品制作工艺的改进。现行制造防潮瓦楞纸板工艺

都存在一些缺点，例如：印刷压线前涂覆防潮剂则影

响印刷效果而且压线处防潮剂涂层易遭到破坏；印

刷压线后用涂辊涂覆则在压线处无法涂覆上防潮

剂，降低了防潮性能。本发明利用喷涂方法，对完成

印刷压线的瓦楞纸板涂覆防潮剂，改善了纸板的防

潮性能。采用聚乙烯醇缩丁醛作为防潮剂，防潮性能

好且价格低。

<REC>

<申请号>=CN85103004

<名称>=防风人造毛皮

<申请（专利权）人>=吉林省化学纤维研究所

<发明（设计）人>=关士林;杨世昇;阎昌隆;刘杰

<申请日>=1985.04.01

<地址>=吉林省长春市西安广场青龙路4号

<摘要>=本发明属于人造毛皮制造技术。本发明所阐述

的防风人造毛皮制造技术是将人造毛皮底布经电热

辊进行熨烫整理，辊筒表面温度为140～190℃，然后

将防风粘合剂涂在人造毛皮底布上。粘合剂包括天

然胶乳。聚丙烯酸酯胶乳，聚乙烯、聚乙烯醇溶液、轻

钙、2D树脂、氧化锌和氨水。干燥后进行熨烫整理。即

得到毛皮底板、质地柔软、真皮感强、透气度小的防

风人造毛皮。

<REC>

<申请号>=CN85103496

<名称>=聚氨脂与金属的粉体粘合剂及其施工工艺

<申请（专利权）人>=晋华水力磨蚀技术开发研究中心;山西省水利科学研究所

<发明（设计）人>=谢笃祜

<申请日>=1985.05.21

<地址>=山西省太原市新建路桃园四巷20号

<摘要>=本发明提出了一种聚氨脂与金属高强耐水粘接

的技术，在金属基材上涂敷或喷涂一层特制的粉体

粘合剂，再浇注一层适当厚度的聚氨脂。所说粉体粘

合剂各组分的最佳重量比为：604环氧树脂∶2-甲基

咪唑∶聚乙烯醇缩丁醛∶尼龙粉

＝100∶(4-4.5)∶(5-15)∶(20-100)。试验表明，黄

河砂或攀矿砂的泥浆浓度为100kg/cm<SUP>3</SUP>，流速

30m/s，采用本发明的工件比原铸铁工件延长寿命

22-24倍。

<REC>

<申请号>=CN85106105

<名称>=膨润土膨胀珍珠岩制品

<申请（专利权）人>=谷祖贤

<发明（设计）人>=于在水

<申请日>=1985.08.09

<地址>=吉林省长春市东风大街邮局宽平大路38号

<摘要>=本发明是以膨润土作胶结材料按不同比例配

制，作成膨润土珍珠岩制品，各项指标均达到国家

要求标准，而吸水率大大降低。如有特殊需要强度

高的制品。可按不同比例加入玉米淀粉胶，聚乙烯醇

水溶液、水玻璃等。如果需要憎水时可按不同比例加

入甲基硅酸钠中和后水溶液。吸水率可达

20～40％，不易燃，在600度高温下不变形，不污染环

境，生产工艺同普通膨胀珍珠岩制品相同。每一千立

方米可节约沥青120吨，煤炭400吨，降低成本1～2万

元。

<REC>

<申请号>=CN85106772

<名称>=硅酸钠耐擦洗无机建筑涂料的制造方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军合肥炮兵学院;电子工业部第四十三研究所

<发明（设计）人>=何小军;张红

<申请日>=1985.09.07

<地址>=安徽省合肥市西市区黄山路

<摘要>=本发明系无机建筑涂料的制造方法。硅酸钠价格低廉，成膜性好，但耐水性差。如用

硅酸钠及聚乙烯醇制得的106涂料不耐擦洗。硅溶胶

涂料生产工艺复杂，价格昂贵。用缩磷酸盐为固化剂

的硅酸钾钠涂料分两罐装，现用现配，施工不方便。

本发明克服了上述存在的缺点。用硅酸钠水溶液加

入少量复合助剂及填料制出附着力强、硬度高、耐

水、耐擦洗、耐老化、成本低的内外墙水溶性无机建

筑涂料。

<REC>

<申请号>=CN86103755

<名称>=医用X-射线增感屏的新型底基

<申请（专利权）人>=河北省保定市稀土材料试验厂

<发明（设计）人>=胡克强

<申请日>=1986.05.28

<地址>=河北省保定市利民路

<摘要>=本发明提供了一种医用X-射线增感屏的新型

底基。它是通过粘合剂聚乙烯醇缩丁醛将一层金属

薄膜，即4—10μ的铝箔复合在增感屏底基材料上，

形成反光层，构成新型底基。这样可大幅度降低增感

屏底基对可见光的吸收，提高可见光的反射率，同时

对X射线有较高的透过率。利用可卷曲底基可使增

感屏弯曲自如，平整度好，不易吸湿变形。

<REC>

<申请号>=CN86103910

<名称>=铜和铜合金表面钝化处理方法

<申请（专利权）人>=中国科学院金属腐蚀与防护研究所

<发明（设计）人>=韩文安;孙雁飞;杨光

<申请日>=1986.06.02

<地址>=辽宁省沈阳市文化路二段六号

<摘要>=一种铜和铜合金表面化学钝化处理方法，它的

主要特征为：1)将稀铬酸处理放在光亮酸洗(抛光)

后进行；2)将草酸抛光液浓度加大一倍，还提供了一

种抛光效率非常高的磷酸抛光液；3)钝化成膜处理是

采用苯并三氮唑和聚乙烯醇混合处理，与已有所有的

钝化工艺相比，本发明是一种既不污染环境、无害于

操作人员身体健康，又可获得理想保护膜的钝化工

艺。

<REC>

<申请号>=CN86106862

<名称>=用于真空镀铝前的原纸预处理胶

<申请（专利权）人>=山东省青州铝箔纸厂

<发明（设计）人>=叶家裕;李忠伟;沙心为

<申请日>=1986.09.24

<地址>=山东省青州市青州路

<摘要>=本发明公开了一种用于真空镀铝纸镀铝前的原

纸预处理胶。将乙醇、水，经过破碎处理的聚乙烯醇

缩丁醛、松香和尿素在混合罐中按一定的比例混合而

制成本发明的原纸预处理胶。经过本发明的原纸预

处理胶处理的原纸进行真空镀铝，镀铝层的附着力可

增加8％—10％，干燥速度提高20％—40％，镀

铝纸的成本可减少4％—10.3％。本发明还可以

应用于食品包装和印刷品的上光处理。

<REC>

<申请号>=CN86107941

<名称>=水溶性黑墨水

<申请（专利权）人>=李笃信

<发明（设计）人>=李笃信

<申请日>=1986.11.22

<地址>=山西省山西大学26楼31号

<摘要>=一种供书写用的水溶性黑墨水，由直接黑染料，

水溶性有机溶剂(二甲基亚砜、二甲基甲酰胺、多元

醇)、增黑剂(对苯二酚、对胺基苯酚)、抗水剂(聚乙烯

醇缩醛)、稳定剂(尿素)和水组成。由于该墨水的原

料一般采用工业纯和少量的化学纯，因此原料易得，

配方简单且价格低廉。本发明的黑墨水下水流畅，黑

度好，不易挥发，字迹经水浸日晒不会褪色，能抵抗各

种化学药品。可用于自来水笔、圆珠水笔及点一线打

印机。

<REC>

<申请号>=CN86108858

<名称>=薄膜型三氧化二砷牙髓失活剂的配方

<申请（专利权）人>=淮阴市第一人民医院

<发明（设计）人>=孙卫斌;徐卫龙;王光华

<申请日>=1986.12.27

<地址>=江苏省淮阴县王营镇

<摘要>=本发明属于牙科材料，提出了薄膜型三氧化二砷

牙髓失活剂的配方与制备。这种失活剂选用

PVA(聚乙烯醇)等作为膜材料。它解决了现有糊剂

型三氧化二砷牙髓失活剂用量无法控制及砷泄漏的

问题，具有使用安全、方便的特点。在临床牙髓病的

治疗中，作用肯定还能预防砷并发症的发生。

<REC>

<申请号>=CN87100920

<名称>=防腐耐磨粉末涂料及该涂料的涂敷方法

<申请（专利权）人>=晋华水力磨蚀技术开发研究中心;山西省水利科学研究所

<发明（设计）人>=谢笃祜;王华;李记明

<申请日>=1987.02.20

<地址>=山西省太原市新建路桃园四巷30号山西省水科所内

<摘要>=本发明提出了一种防腐耐磨的粉末涂料，以环氧

树脂为主要原料，各组份的重量比为：环氧树脂E12

为100，铸石粉为20—200，双氰胺为3—5，尼龙粉

为10—30，聚乙烯醇缩丁醛为5—8。该涂料兼有防

腐、耐磨、强化的功效，可广泛用于各种金属管道，酸

碱环境中机械的防腐蚀，亦可用来强化铸管，还可以

作刚性材料的粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN87101133.6

<名称>=下脚纤维制高强度板材制品

<申请（专利权）人>=朱竟

<发明（设计）人>=朱竟

<申请日>=1987.11.24

<地址>=上海市宁国北路587号308室

<摘要>=下脚纤维制高强度板材，以废棉、废毛、废麻、废

纤维及带有棉粘壳的短纤维为原料，加入粘结剂制

得。粘结剂由聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、酚醛树脂、石

蜡、滑石粉、拉克粉以50～60％、25～30％、10～

15％、2～3％、1～2％、1～2％比例组成，原料纤维与

粘结剂为1∶2、5～5。

<REC>

<申请号>=CN87102190

<名称>=无机纤维弹性发泡制品及配制方法

<申请（专利权）人>=铁道部科学研究院金属及化学研究所

<发明（设计）人>=霍俊杰

<申请日>=1987.03.24

<地址>=北京市西直门外大柳树北站

<摘要>=本发明是以羧甲基纤维素或聚乙烯醇等作为分

散剂、粘度调节剂制取矿渣棉、陶瓷纤维等无机纤维

的水分散液，再以羧基氯丁胶乳作为粘结剂，甜菜碱

型两性表面活性剂为发泡剂制得含稳定气泡的泡沫

浆，注模，烘干，即获得无机纤维弹性发泡制品。  该制品质轻，可加工，无毒，不燃，有极好的吸音、

隔热性能，可作低温下吸音、隔热材料，并在生产和使

用中根除了污染。

<REC>

<申请号>=CN87105610.0

<名称>=用膨润土生产涂料的方法

<申请（专利权）人>=陕西省地质矿产局第二地质队

<发明（设计）人>=唐子林

<申请日>=1987.08.21

<地址>=陕西省汉中市铺镇

<摘要>=本发明在于原料中利用了无机矿物钙基膨润土

为基料，以硅灰石、滑石粉、轻质碳酸钙为填料，经混

合、研磨、分散、重新组合而生产出新型防水建筑涂

料，具有抗水性、耐水性。由于膨润土浆与聚乙烯醇

溶液混合后，膨润土由亲水变为疏水，增强了抗水性

能，改变了一般涂料的物理吸附方式为离子吸附方

式，从而增强了涂料的耐洗刷性，同时使涂料的各项

技术指标也随之提高，尤其防水性、耐刷洗性、遮盖力

均高，沉淀分散率很低。

<REC>

<申请号>=CN88105363

<名称>=铝的粉末法可控渗镀

<申请（专利权）人>=南京工学院

<发明（设计）人>=孔宪中

<申请日>=1988.02.04

<地址>=江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=本发明是一种渗镀铝的方法，属于金属材料表面

渗镀的技术领域，该种渗镀铝的方法是将聚乙烯醇水

溶液与铝粉混合后，直接喷涂或刷涂到被镀工件的表

面，经烘干后再刷一层硼砂溶液，再经烘干后放入高

温箱中进行保温，待取出后，工件表面需要镀铝的地

方就被渗镀上一层铝，采用这种方法镀铝，工艺简单，

所要求的设备也很简单，成本低廉，镀层的质量较高，

镀层的厚度也可人为控制，镀铝工件的被镀部位也可

控制。

<REC>

<申请号>=CN88106978.7

<名称>=新型墙体涂料

<申请（专利权）人>=湖北省十堰市科技试验厂

<发明（设计）人>=郑化平

<申请日>=1988.09.30

<地址>=湖北省十堰市白浪路郑家湾路口

<摘要>=一种新型建筑业用墙体涂料，给基料中加入AB

型助剂，改进填料成分，减少聚乙烯醇用量40％，不

用轻质碳酸钙。产品防火、耐湿耐揩。成本比普通涂

料低30％。

<REC>

<申请号>=CN88108219.8

<名称>=液体加酶洗涤剂

<申请（专利权）人>=阿尔布里特和威尔森有限公司;诺沃工业联合股票公司

<发明（设计）人>=大卫·肯诺;皮尔·发尔赫特;约翰·哈夫金斯;爱徳华·唐斯托·米森格

<申请日>=1988.10.08

<地址>=英国西米德兰兹郡

<摘要>=液体洗涤剂，其中含有表面活性剂，水和洗涤剂

添加剂如酶、光学增白剂、染料、香料或漂白剂。添加

剂用在液体洗涤剂中不溶的水溶性密封剂密封或凝

聚，所述水溶性密封剂例如有聚乙烯吡咯烷酮、聚乙

烯醇或树胶、碳水化合物或蛋白质。洗涤剂中最好含

有一定浓度的电解质，以使表面活性剂形成能够稳定

悬浮分散颗粒的结构并防止密封剂溶解。添加剂最

好通过共沉淀用洗涤剂中的密封剂就地密封。

<REC>

<申请号>=CN88108107.8

<名称>=稀土添加剂的制备及应用

<申请（专利权）人>=吴建

<发明（设计）人>=吴建

<申请日>=1988.11.23

<地址>=天津市和平区锦州道宁静里3号

<摘要>=稀土添加剂及应用，它属于分别适用于各类树脂

的改性添加剂。本添加剂分别用不同的二元羧酸、二

元醇、二元胺等为络合剂，与稀土离子络合而成的稀

土—有机络合物的水溶液或其有机溶液，制成多种聚

合成形用树脂添加剂；用不饱和的羧酸、氨基酸、酰氨

等有络合机团的有机物为络合剂与其它含乙烯基的

单体共聚成丙烯酸(酯)系树脂乳液，制成含稀土丙烯

酸(酯)树脂系改性剂；将丙烯酸(酯)系乳液与聚乙烯

醇缩醛物混合，即成含稀土的预交联体系，它可适用

于多种热塑性树脂和橡胶。

<REC>

<申请号>=CN89101320.2

<名称>=电话除臭灭菌膜

<申请（专利权）人>=何复光;何彬

<发明（设计）人>=何复光;何彬

<申请日>=1989.03.08

<地址>=广东省广州市石牌广东省机械研究所

<摘要>=本发明系一种电话除臭灭菌膜，它是采用过氧戊

二酸乙醇溶液、戊二酸乙醇溶液、聚乙烯醇、香料、防

腐剂和蒸馏水制成除臭灭菌液，然后将除臭灭菌液涂

敷在细孔材料上或直接制成薄膜，再经50～90℃烘

干而制成。使用时，将本发明粘贴到话筒上，便可获

得较长时间的灭菌留香效果。本发明具有杀菌率高、

成本低、不损害话筒、直观感强和使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN89104201.6

<名称>=用聚合物稳定农田表面的一种方法

<申请（专利权）人>=茨昂树脂工业株式会社

<发明（设计）人>=関口功四郎

<申请日>=1989.06.20

<地址>=日本札幌市

<摘要>=采用像乙烯-乙酸乙烯酯共聚物乳液、乙酸乙烯

酯共聚物或聚乙烯醇乳液等这样一类的水溶性聚合

物稳定农田表面的一种方法，这种方法包括喷洒一种

用含小于400倍水稀释的所说的聚合物的水溶液。

在喷洒以后，在所说的水溶液中的水分蒸发，于是所

说的水溶液中的聚合物形成直径大小范围从几个到

二十微米的胶囊。该胶囊既能提高田地温度，即具有

“温室”作用，又能防止在农田表面上化肥被分散掉的

作用。

<REC>

<申请号>=CN89104107.9

<名称>=接地降阻剂

<申请（专利权）人>=袁淑惠

<发明（设计）人>=袁淑惠;江黎前

<申请日>=1989.09.26

<地址>=610066四川省成都市牛市口外贸裘衣厂

<摘要>=本发明是一种接地降阻剂，特别是含有金属及其

络合物和储水聚合物的低电阻固体材料的发明。本发明的接地降阻剂由铜、铝、锌、硫酸铬、硫酸

锆、硫酸铝、氯化锰、分子筛A5、聚乙烯醇、炭黑、水、

硅酸钙、十二烷基苯磺酸钠组成。本发明的接地降阻剂应用于各类接地工程，能有

效的降低接地电阻，对接地金属提供防蚀保护。

<REC>

<申请号>=CN89105217.8

<名称>=制备叶绿素光伏电池工艺

<申请（专利权）人>=山东师范大学

<发明（设计）人>=雷钊华;周瑞令

<申请日>=1989.01.21

<地址>=山东省济南市文化东路38号

<摘要>=一种制备叶绿素光伏电池的工艺，属于有机光伏

电池生产工艺。本工艺特征在于用二氧化锡光透导

电玻璃作为电极板，用电沉积法将叶绿素a铺展到负

极板上，在两板板间夹入含氢醌的聚乙烯醇薄膜。本

工艺简便易行，无三废之害。按本工艺制得的叶绿素

光伏电池，造价低，光电参数高。

<REC>

<申请号>=CN89109360.5

<名称>=美容化妆营养面膜的制备方法及其用途

<申请（专利权）人>=周幼安

<发明（设计）人>=周幼安

<申请日>=1989.12.14

<地址>=贵州省贵阳市云岩区东新路62号1单元附6号

<摘要>=此种美容化妆营养膜剂由下列几种物质组成：

(1)、经过特殊处理的花粉微粒，可保持它的最佳营养

成分及生物活性，其用量5-25％。(2)、具有可塑性的

高分子化合物，及水不溶的吸水性高分物质，如聚醋

酸乙烯酯，聚甲基丙烯酸酯等，其用量10-30％，(3)、

具有一定粘性的水溶性高分子聚合物及纤维素衔生

物，如：聚乙烯醇、海藻酸钠等，其用量5-15％。(4)、

聚乙二醇、甘油等增塑剂，以及其它表面活性剂，如失

水山梨醇单月桂酸酯、吐温80等，其用量分别为

5-10％，1-5％。

<REC>

<申请号>=CN90104664.7

<名称>=艺术花瓶

<申请（专利权）人>=王波

<发明（设计）人>=王波

<申请日>=1990.07.12

<地址>=116001辽宁省大连市中山区友好街庆光巷11号

<摘要>=一种新的工艺脱胎漆瓶，是以脲醛树脂，聚乙烯

醇，植物纤维等制成瓶胎，涂底漆呈凸凹形，再在底漆

上涂刷5-10层不同颜色的油漆，然后磨光，瓶面出

现不同颜色圈形、弧形花纹图案，似主体象浮雕，既奇

特又新颖，如在瓶表面镶嵌角、贝壳及石料、金属饰

片，更有撒金缀玉的艺术效果。

<REC>

<申请号>=CN90105349.X

<名称>=多功能地膜及制造方法

<申请（专利权）人>=高庆霄

<发明（设计）人>=高庆霄;金毓铭;孙振华;孙召志;孙召祥

<申请日>=1990.07.23

<地址>=265200山东省莱阳农学院农业工程系

<摘要>=本发明是以普通塑料薄膜为载体，制成具有保

温、保湿、除草、施微肥，并能定期光解的农用地膜。

本发明是将光解剂均匀拌入颗粒塑料，达到均匀分布

在地膜之中。地膜表面涂敷着除草剂、微肥等，除草

剂的含量达100～400mg/m<SUP>2</SUP>，微肥可加入或分别加

入氯化锌、氯化锰、硼砂。粘着剂采用水溶性聚乙烯

醇真溶液。生产过程可应用二次法工艺或一体化工

艺，均采用机械化作业。

<REC>

<申请号>=CN90106382.7

<名称>=一种玻璃钢壁画的生产工艺方法

<申请（专利权）人>=沈阳市大东区天马工艺制品厂

<发明（设计）人>=刘波

<申请日>=1990.09.19

<地址>=110043辽宁省沈阳市大东区和睦北路12号

<摘要>=本发明公开了一种玻璃钢壁画的生产工艺方法，

具体系将衬底画纸经浸水处理后，将由聚乙烯醇、骨

胶、明胶、虫胶及清水配制的混合液涂抹在画纸上，从

而在画纸表面形成一层与衬底画附着力颇佳、无色、

透明而光亮的保护膜，并由过氧化甲乙酮、萘酸钴与

不饱和树脂组成的混合液对保护膜罩面，所制作的产

品透明度极佳，光洁明亮，耐光性强，艺术效果独特，

整体强度优异，具有良好的发展前景。

<REC>

<申请号>=CN90106552.8

<名称>=麦病宁

<申请（专利权）人>=江苏太湖地区农业科学研究所

<发明（设计）人>=徐润成;丁宗泽;李兰琴

<申请日>=1990.07.30

<地址>=215155江苏省吴县望亭镇

<摘要>=一种植物生长保护剂，复配杀菌剂麦病宁，用于

防治麦类主要病害赤霉病，白粉病，锈病等。以甲基

-苯并咪唑-2-氨基甲酸酯(多菌灵)与1-(4-氯苯氧

基)-3，3二甲基-1-(1-氢-1，2，4三唑-1-基)丁酮

(粉锈宁)复配制成杀菌主剂。辅以助剂羧甲基纤维

素和/或烷基苯磺酸钠和陶土制成喷撒剂，或以助剂

聚乙烯醇加水制成种衣剂。麦病宁具有互补增效，一

次施药，减少劳力，节约成本之优点。

<REC>

<申请号>=CN90109256.8

<名称>=新型水松纸水溶性涂料粘合剂

<申请（专利权）人>=安阳市北关区社会福利塑料纸品厂

<发明（设计）人>=王天星

<申请日>=1990.11.16

<地址>=455000河南省安阳市漳南路

<摘要>=本发明一种新型水松纸水溶性涂料粘合剂属化

工技术领域，经查新未发现以前有此项发明。现有的

水松纸粘合剂一般采用酒精作溶剂，以聚乙烯醇缩丁

醛树脂(六号胶)为胶粘剂。该发明是以水为溶剂、缩

丁醛树脂为胶粘剂。节约粮食降低成本、经费效益显

著。适用于卷烟制造行业。

<REC>

<申请号>=CN91102492.1

<名称>=一次浸轧成型强力防水无纺布和工艺

<申请（专利权）人>=阎锡禄;阎锡安

<发明（设计）人>=阎锡禄;阎锡安

<申请日>=1991.04.23

<地址>=056106河北省邯郸黄粱梦镇官庄前街

<摘要>=本发明涉及到对防水型无纺布的工艺改进，特别

是本发明中利用加入稳定剂，催化剂的手段将粘合剂

与防水剂调配到一起制成有优异性能防水型强力无

纺布。其防水剂主要的组分包括聚乙烯醇，粘合助

剂，稳定剂，合成纤维防水剂，催化剂，采用一定工艺

顺序配制而成。利用该种防水型强力粘合胶，可以形

成高质量防水水泥包装袋，因而该项产品和工艺对改

变目前包装业的改新换代特别针对水泥包装袋有着

重大的作用。

<REC>

<申请号>=CN91108252.2

<名称>=彩色闪光涂料

<申请（专利权）人>=马任良

<发明（设计）人>=马任良

<申请日>=1991.11.27

<地址>=213139江苏省武进县孟城乡城南村委前渡善

<摘要>=本发明公开了一种彩色闪光涂料及其制作方法，

属于一种发光涂料。彩色闪光涂料是由甲组分闪光

粉与乙组分粘合剂混合配制而成。甲组分闪光粉可

采用带有色彩的涤纶电化铝切片，乙组分粘合剂可采

用聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、丙烯酸酯混合物。彩色闪

光涂料是室内外均可使用的高级装饰用涂料，可以涂

布在泡沫塑料、有机玻璃、木材水泥、普通玻璃、金属

制品等物品或板材上，在灯光或日光照映下能产生镜

片反光效应起到豪华的闪光装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN91108543.2

<名称>=一种复合建筑装饰材料及配制方法

<申请（专利权）人>=柳州铁路局工程处第一建筑工程段

<发明（设计）人>=刘忠

<申请日>=1991.09.03

<地址>=545000广西壮族自治区柳州市红岩路二区75号

<摘要>=一种复合建筑装饰材料。该材料用聚乙烯醇、石

灰粉、天然石膏粉、硅溶胶等胶凝材料作主成膜剂，加

水调成均匀浆状后配以天然石粉、滑石粉等填料和其

它助剂经机械搅拌制成的一种膏状体。这种膏状体

综合性能优异：饰面平整细腻呈瓷状感，耐碱性、耐热

性、抗冻性、粘接性好，特别是耐水、耐擦洗性、透气性

突出，适合于厨房、卫生间等潮湿和需要经常擦洗的

室内主体结构的维护装饰。这种材料原料易得，制造

简便，施工性好，利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN91109150.5

<名称>=防水无尘石棉绳的制造方法

<申请（专利权）人>=刘澎涛

<发明（设计）人>=刘澎涛

<申请日>=1991.09.27

<地址>=476400河南省夏邑县车站保温石棉厂

<摘要>=本发明涉及一种保温材料石棉绳的制造方法，是

在挤压工序中间增加了防水抗拉工序，在防水抗拉工

序中加入了聚乙烯醇、盐酸等。其优点在于，不污染，

在水内浸泡不溶解、不松散，抗拉强度为25.9N，含水

率低，烧失量低等，特别适用于制造防水无尘石棉

绳。

<REC>

<申请号>=CN91109915.8

<名称>=制备金属钐用反应容器及其制造方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部包头稀土研究院

<发明（设计）人>=秦凤启;陈瑛;曹香媛

<申请日>=1991.11.07

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区团结大街101号

<摘要>=本发明涉及一种还原氧化钐制备金属钐用的反

应容器及其制造方法。该反应容器由石墨坩埚和套

筒、冷凝器组成，石墨坩埚和套筒的表面涂覆了一层

钼粉。其制造方法为：将聚乙烯醇溶解在水中并加入

27～32％(重量)粒度150目钼粉配成钼粉浆，将该

钼粉浆刷涂在加工成型的石墨坩埚和套筒的表面上，

待干燥后进行烧结。采用该反应容器生产金属钐，可

降低生产成本，便于操作并提高产品质量。

<REC>

<申请号>=CN91109759.7

<名称>=皮革胶粘剂

<申请（专利权）人>=薛志纯

<发明（设计）人>=薛志纯

<申请日>=1991.10.19

<地址>=300070天津市成都道成康里一幢101

<摘要>=皮革胶粘剂，它属于丙烯酸酯类或者α-氰基丙

烯酸酯类粘合剂。本胶粘剂以丙烯酸酯乳液或加有

聚乙烯醇缩醛物的改性丙烯酸酯和α-氰基丙烯酸酯

为粘接剂，采用由2，4戊二酮、醋酸异丙烯酯、苯、二

氯甲烷、丙酮、乙醇、对苯二酚、200<SUP>#</SUP>溶剂油组成的混

合溶剂配制而成。因粘接剂含有乙烯基和多种活性

基团，混合溶剂对高分子物质有极强的溶解或溶涨作

用，故能有效地粘接皮革，且有固化快、成本低的优

点。

<REC>

<申请号>=CN91110467.4

<名称>=新型医用显影纱布及其制做方法

<申请（专利权）人>=天津第二医学院附属第一中心医院

<发明（设计）人>=范玉铃;殷平;鲁格

<申请日>=1991.11.12

<地址>=300050天津市和平区睦南道162号

<摘要>=本发明公开了一种新型医用显影纱布及其制做

方法，属于外科用品中敷料用材料的应用的发明。将含有乙醇溶液、聚乙烯醇缩丁醛、邻苯二甲基

二丁酯和碘番酸的浆液散点滴在脱脂棉纱布上、干

燥、压实，成为附着牢固的标记符号。即保持了脱脂

棉纱布的吸水性能，又能在X线下显示出标记符号，

对人体组织无损害。一旦发生术中或术后遗留纱布

在创口内，可经X线证实，追踪探索。

<REC>

<申请号>=CN92103749.X

<名称>=新型白乳胶生产技术

<申请（专利权）人>=郭湘泗

<发明（设计）人>=郭湘泗

<申请日>=1992.05.21

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明是关于一种制造白乳胶的技术，该技术以

聚乙烯醇、盐酸、甲醛、尿素、钛白粉、氢氧化钠溶液和

水为原料，而不用价格昂贵的聚醋酸乙烯。其制造工

序包括在水中加热溶解聚乙烯醇，加盐酸、甲醛、氢氧

化钠溶液(pH值在5-6之间)，加尿素、氢氧化钠溶

液(pH7-7.5)；研磨，过滤，加钛白粉搅拌。由本发

明的技术制成的自乳胶成本低，而粘接力很强。

<REC>

<申请号>=CN92104653.7

<名称>=新的容器化系统以及水配方

<申请（专利权）人>=罗纳普朗克农业化学公司

<发明（设计）人>=迟豫·H·陈;保罗·J·韦伯

<申请日>=1992.06.13

<地址>=法国里昂

<摘要>=一种适合装在水溶性袋中作为液体或凝胶的组

合物，它含有危险品及电解质和水以及其它添加剂。

典型的危险品包括诸如杀虫剂、植物生长调节剂，植

物营养剂这类农用化学品。组合物还可任意地含有

增稠剂、溶剂、分散剂。用作这些组合物容器化系统

的水溶性袋可由聚乙烯醇制成。

<REC>

<申请号>=CN92106645.7

<名称>=一种轻质发泡水泥制品及制造方法

<申请（专利权）人>=玄华;董书建;吕元田

<发明（设计）人>=董书建;玄华;吕元田

<申请日>=1992.07.29

<地址>=264001山东省烟台市北马路会东街14号烟台海洋渔业公司能源处

<摘要>=本发明提供一种轻质发泡水泥制品及制造方法，

用普通水泥作主料，用聚乙烯醇、水、松香、火碱，按1

∶3～7∶0.2～0.4∶0.5～0.7的比例，在95℃—50℃

温度下配制成发泡剂，再按1∶80～120的比例加入

水，用打泡机打成泡液后，按水泥量的0.1～0.3％，与

水泥浆搅匀，注入胎膜，在不低于15℃时，经24小时

脱模码垛，用水保养至干燥，制品中充满截面积比为

0.05～5mm的不规则气孔，改变发泡剂与水泥比例，

可生产不同容重的轻质水泥制品，适用于建筑业和作

为保温隔热材料。

<REC>

<申请号>=CN92108307.6

<名称>=上浆废水综合治理新工艺

<申请（专利权）人>=中国纺织大学

<发明（设计）人>=周永元;奚旦立;陈季华;沈雅芳;刘振鸿;姜佩华;夏文皓

<申请日>=1992.01.18

<地址>=上海市延安西路1882号

<摘要>=一种上浆废水综合治理新工艺。从含有2—

3g/l聚乙烯醇(PVA)的上浆废水中回收PVA做粘

合剂，使废水CODCY由3000～6000mg/l降至

150mg/l以下，符合排放标准。本发明包括以下步

骤：(1)超滤，(2)盐析，(3)生物接触氧化，本工艺设备

简单，方法易行，特别适用于棉纺织厂上浆废水处理

及印染厂退浆废水处理。

<REC>

<申请号>=CN92109450.7

<名称>=胶粉

<申请（专利权）人>=张醒义

<发明（设计）人>=张醒义

<申请日>=1992.09.03

<地址>=722405陕西省岐山县蔡家坡工农路18号星一化工研究所

<摘要>=胶粉以粗杂粮玉米为主要原料，以化学手段改变

玉米淀粉的分子结构和性质，从而达到提高粘性、不

发霉的目的。它是由玉米、钠钙催化剂、NaI、

Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>2</SUB>、HC<SUB>2</SUB>-CH<SUB>2</SUB>等构成中间产品I，由中间产品

I与Ca(OH)<SUB>2</SUB>、四硼酸钠等构成中间产品II，由中间

产品II与稳定剂构成本产品。具有一是比纤维素钠

粘性大、无腐蚀、pH＝7、使用安全；二是比聚乙烯醇

合布硬度大、成型好、透气性优良，制作的布鞋穿着舒

服；三是比醚化淀粉制造设备易得、工艺精细、生产周

期短、成本较低、粘性大；四是比氧化淀粉粘性强、不

凝冻。

<REC>

<申请号>=CN92109562.7

<名称>=光滑粉笔及其生产方法

<申请（专利权）人>=蔡廷其

<发明（设计）人>=蔡廷其

<申请日>=1992.08.15

<地址>=537229广西壮族自治区桂平县江口镇三布村

<摘要>=本发明公开了一种光滑粉笔及其生产方法，其主

要原料采用熟石膏粉，加少量滑石粉，微量聚乙烯醇

混合加水制成，然后用淀粉液浸入干粉笔过胶晒干包

装成品。其优点是对人体无害、书写流利、光滑不粘

手、卫生清洁、保护皮肤、不易断、成本低等。

<REC>

<申请号>=CN92109895.2

<名称>=一种驱蚊霜的制作方法

<申请（专利权）人>=黄戊生

<发明（设计）人>=黄戊生

<申请日>=1992.09.18

<地址>=110036辽宁省沈阳市于洪区黄山路12号

<摘要>=本发明公开了一种驱蚊霜的制作方法。其主要

技术特征是在现有驱蚊剂中加入了聚乙烯醇缓释剂，

使之大大延长了本驱蚊霜的药效，涂一次可使药效保

持8小时，保证使用者整个夜晚不受蚊虫叮咬。

<REC>

<申请号>=CN92109880.4

<名称>=多层分隔式生物反应器及该反应器用于发酵玉米醪生产酒精工艺

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳应用生态研究所

<发明（设计）人>=何秀良;段俊英;柴明;鞠京丽;蔡崇光

<申请日>=1992.09.09

<地址>=110015辽宁省沈阳市文化路72号

<摘要>=一种多层分隔式生物反应器是在发酵罐中置有

由金属或硬质塑料及树脂等材料制的筛网粒子筐，粒

子筐中放入固定化酵母凝胶体，当采用多层粒子筐

时，各层粒子筐之间应有一定间隔，利用这种反应器，

采用固定化细胞技术，由玉米醪生产酒精的工艺是选

择聚乙烯醇为载体而制成固定化增殖酵母凝胶体，在

发酵温度为35～40℃，pH值为3.5～6.0条件下进行

发酵。其操作简单，反应速度快，发酵周期短，易控

制，污染少，酵母活性寿命长。同传统工艺相比生产

能力可提高3倍以上。

<REC>

<申请号>=CN92114774.0

<名称>=制造胶水的方法

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1992.12.25

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明公开了一种制造胶水的方法，该方法所用

原料包括：聚乙烯醇、甲醛、盐酸、氢氧化钠、水或蒸馏

水。所采用的工序包括：加热水至约70℃；在搅拌的

同时加入聚乙烯醇，继续加热至90℃，使聚乙烯醇全

部溶解；降温至80℃，加入盐酸；在80℃滴入甲醛；降

温至60℃，用氢氧化钠中和至pH值为7—8。这种

胶水可直接涂于被粘结物表面，也可掺入粉料或浆料

中，还可与羧甲基纤维素的水溶液混合使用。

<REC>

<申请号>=CN93100817.4

<名称>=仿瓷内墙装修涂料

<申请（专利权）人>=蒋开贵

<发明（设计）人>=蒋开贵

<申请日>=1993.01.15

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明提供一种仿瓷内墙装修涂料。该产品的

特征是将乳化剂和胶液混为一体，进行调配，配比组

成如下(重量份)：聚乙烯醇胶液乳化剂  10～15双飞粉  16～20钙灰粉  1～4立德粉  3～5其中的乳化剂，由氢氧化钠、硅酸钠、聚乙烯醇和

平平加在30～80℃的水中溶解调配而成。本发明提

供的仿瓷涂料与现有技术相比，具有平整细腻，粘结

牢固，水洗后不失光泽，并且还具有难燃、防霉及操作

无毒性的优点。

<REC>

<申请号>=CN93101036.5

<名称>=双组份多彩涂料生产及施工方法

<申请（专利权）人>=河北省石家庄地区水利物资供应站

<发明（设计）人>=董文庭;袁继光

<申请日>=1993.02.08

<地址>=050021河北省石家庄市石栾路

<摘要>=本发明公开了一种双组份多彩涂料生产及施工

方法，其多彩涂料是双组份的，A组底料是由聚乙烯

醇、填料、助剂在反应罐和搅拌机中充分化合反应生

成，B组面料是将普遍多彩面料加入添加助剂在反应

罐中化合反应生成，A组和B组共同构成双组份多

彩涂料。在施工中先使用A组料用刮涂法施工，然

后使用B组料用专用喷枪进行喷涂，将B组料喷在

A组料上面，喷涂要均匀。这种双组份多彩涂料生

产及施工方法可节省设备投资，降低生产成本，提高

产量，提高工效，制造和施工方法简单降低了工程造

价。

<REC>

<申请号>=CN93101971.0

<名称>=尼龙丝袜喷胶

<申请（专利权）人>=刘秀敏

<发明（设计）人>=刘秀敏

<申请日>=1993.02.27

<地址>=300131天津市红桥区咸阳北路彰武楼42号101

<摘要>=本发明是涉及尼龙丝袜强化处理的一种有机组

成物。它采用有机树脂丙烯酸树脂，聚乙烯醇缩丁醛

树脂以乙醇作为溶剂，并加入其它添加剂配制而成。

这种尼龙丝袜喷胶原材料成本低廉，对设备等无特殊

要求，容易实施，喷涂处理后手感、弹性及外观与原产

品没有差异，穿着美观、大方；明显增强袜子的强度，

大大减少跳丝或破口率，延长丝袜的使用寿命，洗涤

后仍保持其强化特性，经久耐用。

<REC>

<申请号>=CN93102618.0

<名称>=新型浮雕建筑涂料

<申请（专利权）人>=河南省新乡市建筑材料科学研究所

<发明（设计）人>=阎洪才;曹守祥

<申请日>=1993.03.15

<地址>=453000河南省新乡市人民路183号

<摘要>=一种新型浮雕建筑涂料，由底料，骨料和面料三

层组合而成，底料由中性丙稀酸乳液，聚乙烯醇和水

组成，骨料由中性苯丙乳液、方解石、石棉绒、石英砂、

硅灰石、滑石粉、水、聚乙烯醇、六偏磷酸钠和乙二醇

组成。面料为R8804-1有光乳胶漆。本发明具有耐酸碱、耐水洗、抗静电等独特性能，

采用普通施工方法，具有强立体感的凸凹花纹和鲜艳

色彩，是建筑墙面的理想装饰涂料。

<REC>

<申请号>=CN93105316.1

<名称>=薄膜复合膜

<申请（专利权）人>=联合信号股份有限公司

<发明（设计）人>=钦·恩格克·屈兰;阿德里安·塞尔纳斯·马尔多纳多;雷特纳撒米·索马纳坦

<申请日>=1993.05.11

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种薄膜半透膜复合膜采用了N—烷基苯二胺

或N，N′—二烷基苯二胺与多酰卤(如1，3，5—苯三

酰氯)的反应产物。优选的是该膜用酸溶液，然后再

用聚乙烯醇和缓冲液和/或碱进行后处理来改进其

物理性能。

<REC>

<申请号>=CN93106556.9

<名称>=硅灰石粉的改性方法

<申请（专利权）人>=新疆维吾尔自治区建筑科学研究所;新疆地质矿产科技开发公司

<发明（设计）人>=杜心惠

<申请日>=1993.05.25

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西八家户路4号

<摘要>=本发明属于一种对硅灰石粉进行表面处理，以代

替涂料中钛白粉、立德粉的方法。本发明将100份

的硅灰石粉和1～3份的邻苯二甲酸二丁酯混合高

速搅拌，在硅灰石粉表面形成一包覆层。本发明工艺

简单、成本低、改性剂选择巧妙、可取代聚乙烯醇系列

涂料、淀粉涂料中的40％的立德粉、钛白粉，而且沉

降速度低、不结块、使用效果好，提高了涂料的耐水

性、耐擦性，同时省去了涂料生产中的消泡剂。

<REC>

<申请号>=CN93110096.8

<名称>=一种非钼基氧化物耐硫甲烷化催化剂及其制备

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=付桂芝;刘淑芬;吕永安;关迪镛;袁权

<申请日>=1993.02.17

<地址>=116012辽宁省大连市中山路161号

<摘要>=一种用于甲烷化反应非钼催化剂是以铬基为主

活性组分加有V、Ni、Co或Mn元素的氧化物为助

催化剂。催化剂的制备过程中加入含醋酸纤维或聚

乙烯醇水溶液制的成型剂成型。该催化剂用于甲烷

化反应，使用前不用预硫化和还原处理，反应过程中

催化剂的结构不变，且催化活性高(CO转化率大于

60％)，选择性好(CH<SUB>4</SUB>的选择性大于64％)，寿命长

(反应千小时后CO转化率衰减率小于2％)。因此，

该催化剂在工业上具有很强的实用性。

<REC>

<申请号>=CN93111225.7

<名称>=纱浆粉

<申请（专利权）人>=安丘县纺织助剂研究所

<发明（设计）人>=陈爱君;冯恩华;刘世魁;冯国慧

<申请日>=1993.04.27

<地址>=262100山东省安丘县城永安路文化馆院内

<摘要>=纱浆粉涉及纱线上浆用的浆料，它包括三个品

种：1号粉包括膨润土、磷酸三钠、羧甲基纤维素，高

锰酸钾和二萘酚，2号粉包括膨润土、聚乙烯醇、羧甲

基纤维素、高锰酸钾和二萘酚，3号粉包括膨润土、淀

粉、羧甲基纤维素、磷酸三钠、高锰酸钾和二萘酚。本

发明的纱浆粉用资源广泛的膨润土取代或部分取代

淀粉，可以节省工业用粮、降低上浆成本，简化操作程

序、纱线断头率降低20—30％。

<REC>

<申请号>=CN93112728.9

<名称>=超厚型多功能防水胶

<申请（专利权）人>=周惠德

<发明（设计）人>=周惠德

<申请日>=1993.12.27

<地址>=215141江苏省吴县阳澄湖乡范浜村

<摘要>=石灰在规定时间过滤，是粘结度、附着力最好的

提取方法，经水磨成粉，在显微镜低倍，计数板上观察

分子，以微米为粒。聚乙烯醇水剂加温30℃进入搅

拌机，温度过高，生糯与滑石形质变态，失去原位延伸

功能。长期浸水胶膜含水量1.4％，是各种分子相互

局限延伸的原理，石灰是原位固定分子，这种功能，称

为二不透一防作用(水、氧不透，防腐)。配比为10％

聚乙烯醇水剂100％，石灰(含水分30％)18％，滑石

粉8％，生糯粉2％，大明珠0.8％(大明珠水溶后加

温30℃，待全溶化，最后加入)。

<REC>

<申请号>=CN93115647.5

<名称>=凸面烫金花纹石膏板的制作及冷烫液的配制

<申请（专利权）人>=高楚开

<发明（设计）人>=高楚开

<申请日>=1993.12.22

<地址>=412008湖南省株洲市株洲工学院宿舍6栋303

<摘要>=凸面烫金花纹石膏板的制作及冷烫液的配制，介

绍一种烫金石膏板的制作方法及冷烫液的配制。烫

金石膏板的制作过程是将石膏原板经板面清理、罩膜

制模、冷烫液涂刷、覆膜脱膜四道工序制成。冷烫液

按每100克水中加三乙醇铵0.5～1克、硬脂酸1～5

克，聚乙烯醇20～30克、乳化剂0.4～0.8克、松香2

～3.5配制而成。该工艺制成的烫金石膏板除保持

原产品的性能以外，还具有不变色、不脱落之优点，提

高石膏板档次、扩大适用面、适应防火要求。

<REC>

<申请号>=CN93115574.6

<名称>=瓷塑涂料

<申请（专利权）人>=刘运桂

<发明（设计）人>=刘运桂

<申请日>=1993.11.17

<地址>=411100湖南省湘潭市韶山西路22号

<摘要>=一种瓷塑涂料，其主要原料由聚乙烯醇、增塑固

化剂、十二烷基酚聚氧乙烯醚、群青、氢氧化钙、重质

碳酸钙、滑石粉组成，本涂料具有硬度高(6H)、饰面

美观典雅，耐用寿命长，耐干擦水洗达3万次以上，透

气防潮，墙面不泛黄、抗老化，无毒无放射性，防霉，成

本低，成本约为现有仿瓷涂料或钢化涂料的1/2—

2/3。产品储存期长，制造工艺简单，施工方便。使

用范围广，可作内外墙装饰用涂料，又可调成多种色

彩使用于墙裙。

<REC>

<申请号>=CN93115110.4

<名称>=防霉壁纸粘合剂

<申请（专利权）人>=朱广鉴

<发明（设计）人>=朱广鉴

<申请日>=1993.11.20

<地址>=225300江苏省泰州市陵园路122号

<摘要>=该防霉壁纸粘合剂可用于壁纸防霉，它由粘合

剂、多菌灵及福美双分别各按重量百分比的99.2％

至98％、0.4％至1％及0.4％至1％混合组成。其中

粘合剂可单独为聚乙烯醇缩甲醛胶或聚醋酸乙烯乳

液(PVAC)，亦可由以上两者混合。将以上防霉壁纸

粘合剂涂刷在墙壁上或壁纸背面，然后将壁纸贴在墙

壁上。该防霉壁纸粘合剂高效低毒，对人无害，可在

高相对湿度室内使用，既防霉菌，又防细菌污染。

<REC>

<申请号>=CN93115944.X

<名称>=宫颈镇痛扩张棒及其生产工艺

<申请（专利权）人>=中国人民解放军优生优育研究中心

<发明（设计）人>=阎素文;李巨

<申请日>=1993.12.04

<地址>=110003辽宁省沈阳市光荣街一段一里一号

<摘要>=一种宫颈镇痛扩张棒，由医用硅胶制成的棒体上

段外周卷粘可溶性的药膜，尾部圆孔处系医用尼龙丝

制成的尾丝，药膜内含聚乙烯醇，利多卡因654-2，透

明质酸酶，安定和甘油；其生产工艺包括制棒体，系尾

丝，制药膜，卷粘药膜，包装，消毒，该产品具有扩张宫

颈和药物镇痛的双重功能，适用于宫颈管和宫腔内的

各种手术。

<REC>

<申请号>=CN93121381.9

<名称>=高强石膏粘结粉

<申请（专利权）人>=黄小虎

<发明（设计）人>=黄小虎

<申请日>=1993.12.27

<地址>=434500湖北省荆门市煤化局大院

<摘要>=一种高强石膏粘结粉，其配方比(重量)为：半水

石膏∶减水剂∶糯性淀粉；亲水高分子聚合物＝25∶

0.01-1∶0.1-1∶0.1-2，所述的亲水高分子聚合物可

以是聚乙烯醇、聚环氧乙烷或纤维素衍生物，本石膏

粘结粉完全可以代替国外进口的石膏粘结剂，且成本

低廉，使石膏制品可以与多种基面相粘合。

<REC>

<申请号>=CN94100994.7

<名称>=硫泡沫利用新法(活性硫)

<申请（专利权）人>=成志福

<发明（设计）人>=成志福

<申请日>=1994.02.07

<地址>=030500山西省交城县城头村西街

<摘要>=本发明的名称是硫泡沫利用新法。本发明是一

种硫泡沫的回收利用技术。本发明从控制脱硫厂家

硫泡沫的质量特别是其中水分的含量及配入适当的

助剂洗衣粉、聚乙烯醇胶水和氯化铵等入手将硫泡沫

通过搅拌或一次性研磨(无需过筛)制成了糊剂型或

膏剂型杀菌杀螨剂。用之于农药，为硫泡沫的应用开

辟了广阔的领域。从而解决了很多脱硫单位长期以

来将硫泡沫顺水排走或废弃造成环境污染的问题，同

时为防治植物白粉病和螨虫提供了廉价农药。对于

那些采用中和法脱硫的厂家也可改用湿法氧化法脱

硫，使他们将硫化氢毒气放空的现象得到改变。

<REC>

<申请号>=CN94101445.2

<名称>=瓷塑涂料

<申请（专利权）人>=杨翔

<发明（设计）人>=杨翔

<申请日>=1994.02.24

<地址>=100075北京市永定门外大红门东后街143号

<摘要>=一种涂层硬度似陶瓷，防水性能如塑料的建筑内

墙涂料，涂饰墙面后，涂料中的游离钙与空气中的二

氧化碳反应，生成碳酸钙晶体，并与高分子聚合物“聚

乙烯醇”粘接成一个有机整体，形成硬度似陶瓷防水

如塑料的涂层，涂料中的无机颜料能使涂层永不退

色，改性剂使涂料具有良好的防龟裂性，防冻性，防腐

性，透气性，以及存放稳定性，由于工艺全新和廉价的

钙质原料，从而使产品不但质量好档次高，而且成本

也大为降低。

<REC>

<申请号>=CN94103374.0

<名称>=墙面水晶瓷涂料

<申请（专利权）人>=尹伟

<发明（设计）人>=尹伟

<申请日>=1994.04.01

<地址>=100075北京市丰台大红门北里6号

<摘要>=本发明提供一种墙面涂料，主要由：聚乙烯醇、熟

石灰粉、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、滑石粉、明矾、尿素

等构成，具有附着力强，涂面硬度、光亮度高，耐擦洗，

涂层细腻，有水晶的质感，且成本低廉，适于内外墙涂

饰。

<REC>

<申请号>=CN94105063.7

<名称>=产二氧化氯饮水消毒片及其生产方法

<申请（专利权）人>=于祚斌

<发明（设计）人>=于祚斌

<申请日>=1994.05.16

<地址>=300050天津市和平区大理道1号

<摘要>=本发明的产二氧化氯饮水消毒片是利用川白蜡

或硬脂酸或蜂蜡或石蜡为隔离剂，将亚氯酸钠制成微

胶囊颗粒，用聚乙二醇或聚乙烯醇将活性氯或活性溴

制成消毒剂微胶囊颗粒，用阳树脂粉与酒石酸或草酸

制成固体酸化剂颗粒。加入滑石粉混合均匀后，即可

直接压制成产二氧化氯的含活性氯或活性溴的个人

饮水消毒片。本消毒片可用于军用或旅游水壶的饮

水消毒，经该消毒片消毒后饮水中三卤甲烷等有机致

癌物的生成量降到100μg/l以下。

<REC>

<申请号>=CN94105304.0

<名称>=可生物降解无污发泡水基材料

<申请（专利权）人>=池洪

<发明（设计）人>=池洪;林白;钟道礼

<申请日>=1994.05.10

<地址>=430072湖北省武汉市水利电力大学教工9舍12号

<摘要>=可生物降解的无污可发泡水基材料，由植物短纤

维与粉状纤维，胶体、水、发泡剂，助剂等按一定比例，

经特定工艺所制成。胶体可用淀粉、明胶、聚乙烯醇

由其部分或全部组成的改性淀粉胶体。用此材料经

特殊工艺所得制品，内部由发泡而产生微孔结构，质

地轻抛，隔热性充盈性降解性好，其表面可自然生成

光滑的膜。其废弃物对环境绝无污染，还可作牲畜饲

料，其可广泛用于制造一次性餐具及发泡包装材料，

其价格仅为相同功能塑料制品的1/5。

<REC>

<申请号>=CN94105881.6

<名称>=方便洁肤剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京市垣恒新技术公司

<发明（设计）人>=张喜芳;徐支祥

<申请日>=1994.06.01

<地址>=100074北京市丰台区云岗北区西里9号

<摘要>=本发明涉及一种低成本、高稳定、高效的一种方

便洁肤剂。它主要是由聚乙烯醇、复合非离子表面活

性剂等组成。可在不用水情况下快速除去皮肤上的

油污，并且兼有润肤、护肤、杀菌等作用，适用于外出

旅行和矿山、工厂等作业者使用。

<REC>

<申请号>=CN94106503.0

<名称>=固状炭黑配方及制造方法

<申请（专利权）人>=金博华

<发明（设计）人>=金博华

<申请日>=1994.06.14

<地址>=100034北京市西城区牛八宝胡同23号

<摘要>=本发明属于粘土与其他材料混合时配料的配比

及工艺方法。目前炭黑多数以炭黑粉粉末产品供应，

污染环境，影响操作工人健康，浪费原材料。固状炭

黑由炭黑粉和添加剂组成，其特征是添加剂是1‰浓

度的聚乙烯醇溶液，炭黑粉与1‰浓度的聚乙烯醇溶

液按重量比为1∶0.3—0.5混合均匀。固状炭黑的

制造方法是首先用聚乙烯醇加水配成1‰浓度的溶

液，然后将炭粉中按重量比1∶0.3—0.5加入1‰浓

度的聚乙烯醇溶液，在搅拌机内搅拌成炭黑泥，送至

挤压机压成固状炭黑，再经烘干机在80℃—100℃温

度下烘干，最后用塑料袋包装，外加一编织袋即可。

便于储存运输，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN94108200.8

<名称>=石膏复合材料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=朱宏兴

<发明（设计）人>=朱宏兴;黄凯

<申请日>=1994.07.18

<地址>=750002宁夏回族自治区银川市郊区银新乡宁夏农业勘查设计院

<摘要>=本发明涉及一种石膏复合材料，特别是一种用于

家具制造的石膏复合材料；其目的在于提供一种高于

一般石膏复合材料性能，能用于制造家具的高强度石

膏复合材料；其中含有经过750℃-800℃煅烧的石

膏粉，硅酸盐水泥、聚乙烯醇、胶料、金属纤维、玻璃网

布等；分三次注入模具，脱模后，在制品表面喷涂瓷

料；特别适合制造家庭用家具、学校的课桌、商店的货

架等。

<REC>

<申请号>=CN94110165.7

<名称>=复印机用铁氧体球形载体及制造工艺

<申请（专利权）人>=鞍山钢铁公司;鞍山钢铁公司综合利用公司

<发明（设计）人>=侯海滨;陈敏

<申请日>=1994.03.30

<地址>=114021辽宁省鞍山市铁西区

<摘要>=一种复印机用铁氧体球形载体，它是由镍锌铁氧

体为主要原料所组成的。它们组成重量百分比是：

Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>为55～75％，ZnO为15～25％，NiO为3～10％，CuO：2～5％，C<SUB>o</SUB>O为2～3％，MnCO<SUB>3</SUB>为1.5～5％，SiO<SUB>2</SUB>为0.1～0.8％。将上述原料进行干法混料，混料时间为2～35小时，料混好后放入烧结炉中锻烧，锻烧温度为1200～1400℃，锻烧时间为2～8小时，锻烧后破碎至100μm以下，再和0.5～1Wt％聚乙烯醇溶液混合揉均在干燥箱中干燥，干燥后破碎筛分成-150μm～+150μm的合格料，再将合格料在1500～1950℃下采用高温火焰处理，使粉料在瞬间形成球形颗粒，经过筛分、包覆、烘干后制成铁氧体球形载体。

<REC>

<申请号>=CN94111877.0

<名称>=水溶性高光彩瓷涂料

<申请（专利权）人>=陈长青

<发明（设计）人>=陈长青;吴育纯

<申请日>=1994.08.24

<地址>=621000四川省绵阳市临园中路2号交流中心

<摘要>=本发明公开了一种水溶性高光彩瓷涂料，由(按

重量％计)：甲组份：硅溶胶3-4，尿素树脂80，苯丙

乳液0.5-1，聚乙烯醇2-3，颜料0.5-10，苯酚钠

0.5，乳化剂0.2-1，消泡剂0.01-0.03；乙组份：聚酯

树脂90-95，AP2-助膜剂5-10，苯酚钠0.2组成。

本发明可以直接用水调节其粘度。无毒、无味、不污

染环境，成本较低，附着力较好，色彩丰富，耐磨和耐

酸碱。并且耐高温，有瓷一样的效果。是一种较理想

的高光彩瓷涂料。

<REC>

<申请号>=CN94112482.7

<名称>=速干型多功能保温隔热材料

<申请（专利权）人>=徐中

<发明（设计）人>=徐中

<申请日>=1994.08.31

<地址>=116024辽宁省大连市理工大学南山家属宿舍31栋1-402号

<摘要>=本发明涉及一种以石棉、硅酸铝纤维、膨胀珍珠

岩、膨润土为基质材料，以皂化松香等为发泡剂、以聚

乙烯醇、聚环氧乙烷、甲基纤维素等为发泡稳定剂，以

氯化镁、、氧化镁为速干剂的速干型多功能保温材

料。与以往同类保温材料相比本发明具有干燥速度

快、施工方便、应用范围广的优点。

<REC>

<申请号>=CN94112601.3

<名称>=用果壳(核)制造空分制氮用炭分子筛

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=徐绍平;郭树才

<申请日>=1994.10.13

<地址>=116024辽宁省大连市凌工路2号

<摘要>=本发明提供了一种简单实用的制造高性能空分

制氮用炭分子筛的方法，即在氮气保护下将果壳(核)

置于转炉中一次炭化，将一次炭化物粉碎，加粘结剂

捏和、挤条成型，成型物干燥后置于转炉中在氮气保

护下二次炭化。该工艺方法可选用各种果壳(核)如

杏核壳、山枣核、椰子壳、桃核壳、山楂核等为原料，选

取煤焦油沥青、柏油、茶油、蒽油、聚乙烯醇、亚硫酸盐

纸浆废液等为粘结剂、所制造的炭分子筛空分制氮性

能好，强度高。

<REC>

<申请号>=CN94118383.1

<名称>=一种无机复合隔热保温材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=蒲城发电厂兴秦总公司实业公司

<发明（设计）人>=陈晓平

<申请日>=1994.11.29

<地址>=715501陕西省蒲城县孙镇发电厂

<摘要>=本发明在材料技术领域里公开了一种无机复合

隔热保温材料及其生产方法。其成分主要有硅酸铝

纤维棉、石棉绒、膨胀珍珠岩、聚乙烯醇、硬脂酸、保温

防水粉、膨润土、水玻璃和复合添加剂。其生产工艺

分为生产准备、计量填料、搅拌打浆、消泡、成型五个

步骤，本发明导热系数小，施工简便、综合造价低，可

广泛用于设备、建筑物等的隔热保温材料。

<REC>

<申请号>=CN94118770.5

<名称>=立体多彩发光天然真石漆及其制造方法

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1994.12.06

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号

<摘要>=本发明公开了一种制备立体多彩发光天然真石

漆的方法，它包括下列步骤：制备漆浆；将天然真石沙

与漆浆混合制备多彩天然真石漆；将发光粉与漆浆混

合制备发光漆；将多彩天然真石漆与发光漆混合制备

立体多彩发光天然真石漆，其中漆浆包含：NB乳液、

聚乙烯醇、乙二醇独丁醚、乙二醇、CA-1和水，或者

SF废泡沫塑料、松香和有机溶剂。

<REC>

<申请号>=CN94191084.9

<名称>=聚合物多孔结构及方法

<申请（专利权）人>=西北水利集团公开有限公司

<发明（设计）人>=H·M·科库汉;P·J·威廉斯;A·L·路易斯

<申请日>=1994.02.02

<地址>=英国瓦灵顿郡

<摘要>=本发明公开了一种由本身具有阻盐性能的支承

膜层压到包含交联任选保护的多羟基化合物的层上

构成的反渗透膜。该支承膜可以是一种反渗透膜，多

羟基化合物可以是聚乙烯醇。本发明的膜可通过下

列步骤制备：a)用含有多羟基化合物的溶液涂布本身

具有阻盐性能的支承膜的表面；b)使该多羟基化合

物交联；和c)根据需要，使该多羟基化合物聚合和/

或受到保护。

<REC>

<申请号>=CN94192424.6

<名称>=粒化工艺之前结构化液体非离子表面活性剂

<申请（专利权）人>=普罗格特-甘布尔公司

<发明（设计）人>=S·J·唐诺休;K·E·菲兹吉本;P·A·R·G·弗兰斯;R·G·霍尔;J·C·施米特;C·P·D·威尔金森;D·W·约克

<申请日>=1994.04.29

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明描述的是一种制造堆积密度至少为

650g/l的洗衣用颗粒洗涤剂组分或组合物的方法：

将结构剂溶解在非离子表面活性剂中，所述结构剂包

括聚合物，形成一种可泵的预混物，并且将所述预混

物在给定的操作温度下用有效量的粉末微细分散，其

中该预混物的粘度在所述的操作温度和25/秒的剪

切速率下测量时至少为350mPas。优选的结构剂包

括含有多于一个羟基官能团的聚合物，特别是聚乙烯

醇、多羟基丙烯酸的聚合物和如聚乙烯吡咯烷酮和

PVNO那样的聚合物，以及糖、人造甜味剂和其衍生

物。然后通过任何合适的方法将该预混物加工成为

颗粒洗涤剂。优选的方法是将该预混物微细分散混

合、附聚或喷雾到颗粒基底产物上。

<REC>

<申请号>=CN94194492.1

<名称>=双组分纤维及由其制成的烟过滤嘴

<申请（专利权）人>=美国菲尔特罗纳有限公司

<发明（设计）人>=R·M·伯杰

<申请日>=1994.11.23

<地址>=美国弗吉尼亚

<摘要>=制成完全被优选由塑化的醋酸纤维素、乙烯—醋

酸乙烯酯共聚物、聚乙烯醇或乙烯—乙烯基醇共聚物

制成的壳(12)包覆的有低成本高强度热塑性材料(优

选聚丙烯)芯(14)的壳—芯双组分纤维(10)，优选用

熔喷法使平均直径为10μm或更细。生成的过滤嘴

仍有传统的醋酸纤维素过滤嘴部件的所希望的味道

效果和加工能力，但费用大大下降。因为芯材料是非

吸附剂，为了有可比的性能所需增塑剂或添加剂较

少，由这样的材料制得的网、粗纱(34)或过滤嘴有更

长的贮存寿命。可制成有各种截面的很细的纤维，得

到更大的表面积，在熔喷和制造过程中需要较少的空

气。当使用聚乙烯醇或乙烯—乙烯基醇共聚物壳时，

过滤嘴部件在环境条件下很容易崩解，仅留下许多很

细的基本上可忽略的纤维残留物。

<REC>

<申请号>=CN95102168.0

<名称>=系列珍珠多彩涂料和生产方法

<申请（专利权）人>=韩景耀

<发明（设计）人>=韩景耀

<申请日>=1995.03.11

<地址>=471123河南省孟津县老城乡吕村

<摘要>=本发明提出一种用于室内外墙面及木质家具表

面装饰的新型涂料和生产方法。包括有底料、面料和

底部防污涂料，其中底面料成分中包括有聚乙烯醇、

氢氧化钙、聚醋酸乙烯乳液、尿醛树脂胶、碳酸钙和滑

石粉、立德粉等，底部防污涂料包括有淀粉、氢氧化

钠、双氧水和水杨酸钠、蔗糖等。本发明涂料无毒、无

味、无任何污染，涂层装饰效果好且防潮透气，同时对

成本造价和生产设备、工艺及施工工艺的问题给予了

充分考虑，各方面特点较为突出。

<REC>

<申请号>=CN95102522.8

<名称>=改性白乳胶

<申请（专利权）人>=陈建祥

<发明（设计）人>=陈建祥

<申请日>=1995.04.17

<地址>=650041云南省昆明市吴井路第三人民医院

<摘要>=本发明涉及到改进的白乳胶组成成分。本发明

所述的白乳胶由以下成分组成(重量百分比)：聚乙烯

醇15-25％、聚丙烯胺6-8％、苯丙乳液2.5-4％、

氯砒2.5-4％、淀粉20-28％，活性氧化锌5-8％、

甲醛5-8％、盐酸3-5％，余量为水。本发明所述

白乳胶主要用于木质材料及木地板、棉纺布与皮革的

粘合，生产工艺简单，原料易得，成本低，粘接性能

好。

<REC>

<申请号>=CN95104406.0

<名称>=新型内墙涂料

<申请（专利权）人>=戴汉昌

<发明（设计）人>=戴汉昌

<申请日>=1995.04.15

<地址>=570105海南省海口市滨海大道2号

<摘要>=本发明931新型内墙涂料，其特征在于：在加入

清水的池中，开动搅拌机，按照先后顺序加入纯碱、立

德粉、滑石粉、轻钙粉、淀粉、膨润土、群青与尿素甲醛

的混合物、烧碱107胶；在经过搅拌分散后，加入消泡

剂，然后过滤，研磨而制成。本发明的931新型内墙涂料减少107胶的使用

量，节约聚乙烯醇的使用，碱少的产品成本，且本发明

工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN95104464.8

<名称>=胶粉

<申请（专利权）人>=邓军平

<发明（设计）人>=邓军平

<申请日>=1995.05.11

<地址>=721303陕西省宝鸡县阳平火车站宝鸡县淀粉应用研究所

<摘要>=胶粉属于精细化工产品制造领域。主要由玉米

淀粉、水、NaCl、NaOH、环氧炳烷、HCl、硼酸、硼砂、

NaH、柠檬酸、硅粉及甲醛溶液等构成。优点：一是

比纤维钠粘性大、无腐蚀、使用安全；二是比聚乙烯醇

合布硬度大，成型好，透气性好，三是比氧化淀粉粘度强，不凝冻，四是粘接力强、40kg/cm<SUP>2</SUP>、无毒、无味、不返潮、不霉变、成膜性好；五是可取代价格昂贵的PVA和CMC-Na，成本低；六是用途广，可用于合布、合革、纸箱、服装、印刷、彩贴等行业。

<REC>

<申请号>=CN95106722.2

<名称>=防水隔热泥

<申请（专利权）人>=李志成

<发明（设计）人>=李志成

<申请日>=1995.06.20

<地址>=442001湖北省十堰市东风汽车公司生活服务部

<摘要>=一种建筑用防水隔热泥，它是以珍珠岩粉为原料

加入具有良好吸附作用的聚乙烯醇混合剂混合而成，

聚乙烯醇混合剂的成分与配比为聚乙烯醇∶树脂∶

水＝1∶0.5∶8.5，粉珠岩粉与聚乙烯醇混合剂的配

比为1∶1.63(比例不超过±5％)。本产品生产工艺

简单，使用方便，可直接用于房屋平面竖直墙面涂层，

还可用于各类管道保温、防冻等场合，具有防水、隔

热、隔潮的良好效果。

<REC>

<申请号>=CN95107915.8

<名称>=水乳型共混防腐防锈材料、砂浆及其制造方法

<申请（专利权）人>=中信国安防腐新技术责任有限公司

<发明（设计）人>=何鸣;韩连敬

<申请日>=1995.08.03

<地址>=100020北京市朝阳区东大桥国安宾馆内何鸣

<摘要>=本发明属于钢筋混凝土用的防腐防锈材料领

域。根据本发明由一定重量份额比例的水、聚合物乳液、聚乙

烯醇缩醛类粘合剂、增稠剂、防腐防锈助剂及消泡剂混合组成

的水乳型共混防腐防锈材料可直接作为涂于混凝土表面的防

腐防锈保护剂，该防腐防锈材料与本发明的粉剂配合使用加入

高标水泥及中砂可制成用于混凝土施工的水乳型共混防腐防

锈砂浆，与现有的同类产品相比，其批量稳定性及施工性能好，

成本低，能全面地防腐及防锈且效果显著，施工方便及贮存、运

输稳定性好，早期强度大可减少养护时间，解决了一些有机涂料

层无法在潮湿基层上施工和自身耐久性周期短的难题。

<REC>

<申请号>=CN95112595.8

<名称>=墙面粉末钢化仿瓷涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=谢泰山

<发明（设计）人>=谢泰山

<申请日>=1995.12.18

<地址>=410007湖南省长沙市赤岗冲劳动东路145号大千建筑材料厂

<摘要>=本发明提供了一种墙面粉末钢化仿瓷涂料及其

生产方法。其特征是将灰钙粉、轻质碳酸钙、双飞粉、

膨润土、滑石粉混合均匀，包装后得粉末状钢化仿瓷

涂料，使用时拌入聚乙烯醇胶水成为批刮的仿瓷涂

料。它具有贮存期长，减少运输量50％，包装不需回

收等优点。

<REC>

<申请号>=CN95112480.3

<名称>=墙面钢化涂料消黄水及其生产方法

<申请（专利权）人>=谢泰山

<发明（设计）人>=谢泰山

<申请日>=1995.10.12

<地址>=410007湖北省长沙市赤岗冲大千建筑材料厂

<摘要>=本发明公开了一种墙面钢化涂料消黄水的生产

方法。其特征是将硫酸铝，硫酸铜、硫酸锌配成水溶

液刷涂于旧墙后再批刮钢化涂料。钢化涂料中的氢

氧化钙与消黄水有效成分作用生成氢氧化铝、氢氧化

铜，氢氧化锌等物质，这些物质再与钢化涂料中的聚

乙烯醇交联生成致密的不透水的薄膜，阻止黄色素渗

入表面，从而有效地消除了发黄现象。

<REC>

<申请号>=CN95112515.X

<名称>=一种腻子灰及其油漆工艺

<申请（专利权）人>=湖南省第三工程公司

<发明（设计）人>=谢明友;金宗濂;邓步忠;付绍成;袁海泉;马正春;易红萍

<申请日>=1995.10.31

<地址>=411100湖南省湘潭市解放南路289号

<摘要>=一种腻子灰及其油漆工艺，腻子灰由清漆、石膏，

水浸双飞粉，801胶和乳白胶组成，油漆工艺中用刮涂或经聚乙

烯醇胶液稀释的腻子刷涂，底漆加适当立德粉和滑石粉，面漆中

加入一定比例清漆，腻子灰不用桐油，洁白，耐久、不变色，不软化，

成本低，油漆工艺，漆膜牢固，不脱、不裂，光亮照人，操作容易掌

握和推广，适于各种需涂嵌腻子和油漆施工的木或金属的部件

及场所。

<REC>

<申请号>=CN95112568.0

<名称>=纤维素涂料

<申请（专利权）人>=邹栋华

<发明（设计）人>=邹栋华

<申请日>=1995.11.30

<地址>=421200湖南省衡阳县政府对面市场内77号-1号

<摘要>=纤维素涂料是一种以建筑物内墙面涂料，它的制

备首先是用一定量的水、尿素、聚乙二醇，邻苯二甲酸二丁酯、

甲醛和乙二醇配制出胶水添加剂，再用胶水添加剂，甲基纤维素

和水配制成胶水，最后再加入灰钙粉和滑石粉等制成本发明的

纤维素材料。本发明涂料的制备工艺是常用的传统工艺，但却

去除了成本较高的聚乙烯醇。因此成本低但效果却优于现有的

涂料。

<REC>

<申请号>=CN95116062.1

<名称>=消毒护肤洗手净

<申请（专利权）人>=范暄民

<发明（设计）人>=范暄民

<申请日>=1995.10.11

<地址>=454793河南省孟县东小仇乡司家沟

<摘要>=本发明提供一种消毒护肤洗手净的配方和生产

工艺，它主要由尿素、聚乙烯醇、甲醛、盐酸、氢氧化钠以及

丙三醇、消毒作用的乙醇、乙二醇和异丙醇等化工原料，经在

不同温度条件下逐项混合及反应制得。该产品不仅能高效去油

去污，且有消毒杀菌止痒护肤作用。

<REC>

<申请号>=CN95116499.6

<名称>=一种建筑粉末涂料——干粉瓷的制造方法

<申请（专利权）人>=汪正红

<发明（设计）人>=汪正红

<申请日>=1995.10.12

<地址>=100071北京市丰台区北大地文体路6号

<摘要>=本发明涉及一种建筑粉末涂料——干粉瓷的制

造方法，采用全新工艺配方，以滑石粉、灰钙粉、DC粉和添加

剂组成，在上述无机化学原料中配以溶解时间短，粘合性能高的

胶粉，经配料—粉碎—搅拌均匀—包装工艺制成这种建筑粉末

涂料——干粉瓷，这种料成本低，便于包装运输，由于不用聚乙

烯醇，施工时溶解时间大大缩短，且可以配制多彩。具有阻燃、

无毒、耐高低温等特点，广泛用于各种内外墙面。

<REC>

<申请号>=CN95193993.9

<名称>=在超临界二氧化碳中制备聚(三氟乙酸乙烯酯)和聚(三氟乙酸乙烯酯/乙烯酯)共聚物的方法

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=G·L·埃恩;C·L·S·埃尔斯本德

<申请日>=1995.07.06

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=描述了一种用于制备聚(三氟乙酸乙烯酯)和其

与另一种乙烯酯的共聚物方法。以超临界状态的二氧化碳为溶

剂，在缓和条件下进行聚合反应获得相当高收率的聚(三氟乙

酸乙烯酯)(PVTFA)。通过本发明可以不使用危害环境的溶剂，

工业化合成间同的PVTFA，本发明提供了一个制造间同聚乙

烯醇的方便路线。

<REC>

<申请号>=CN95194488.6

<名称>=挤塑设备和方法及挤出的热塑性聚合物

<申请（专利权）人>=英国技术集团对外许可有限公司

<发明（设计）人>=R·L·杰克

<申请日>=1995.08.03

<地址>=英国伦敦

<摘要>=聚乙烯

醇在一种螺杆-机筒

挤塑机中被加工成纤

维或粒料供进一步加

工，或者直接加工成水

溶性薄膜(9)，由于在螺

杆的表面涂有不粘涂

层，故该设备具有升温慢、捏合作用缓和的特点。

<REC>

<申请号>=CN96100720.6

<名称>=新型多能内外墙干粉涂料制造方法

<申请（专利权）人>=彭古清

<发明（设计）人>=彭古清

<申请日>=1996.02.02

<地址>=100075北京市永外大红门北里6号

<摘要>=本发明涉及一种新型多能内外墙干粉涂料的制

作方法，采用全新工艺配方，以滑石粉、灰钙粉、重钙粉和其它

助剂组成。在上述无机化学原料中配制溶解时间短，粘合性能

强的胶粉，经配料→粉碎→搅拌均匀→包装工艺制成这种多能

干粉涂料，该涂料成本低，便于包装运输，由于不用聚乙烯醇，施

工时冷水溶解，且可以配制单一或多彩。具有阻燃、无毒、耐

高低温等特点，广泛用于各种内外墙。

<REC>

<申请号>=CN96104505.1

<名称>=大蒜用包装薄膜

<申请（专利权）人>=吴羽化学工业株式会社

<发明（设计）人>=广濑和彦;河口克己;上原务

<申请日>=1996.04.05

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及大蒜用包装薄膜。在由合成树脂所

构成的薄膜例如聚乙烯醇树脂和亚烷基二醇、再加以

乙烯-乙酸乙酯共聚物树脂构成的混合物所制大蒜用包装薄膜中，其氧穿透度(PO<SUB>2</SUB>)在400～2,000cc/m<SUP>2</SUP>·天·大气压范围；二氧化碳穿透度(PCO<SUB>2</SUB>)在7,000cc/m<SUP>2</SUP>·天·大气压以上；更且，二氧化碳穿透度对氧穿透度之比(PCO<SUB>2</SUB>/PO<SUB>2</SUB>)在7以上。

<REC>

<申请号>=CN96103281.2

<名称>=一种高强度冷水速溶胶粉的制作方法

<申请（专利权）人>=唐伟

<发明（设计）人>=唐伟

<申请日>=1996.03.18

<地址>=100071北京市丰台区北大街甲13号

<摘要>=本发明涉及一种高强度冷水速溶胶粉的制作方

法。从106涂料到107涂料、仿瓷涂料、干粉瓷涂料、以及各

种多彩涂料，都采用聚乙烯醇作胶粘剂，聚乙烯醇成本高，供应

量少，使涂料生产成本价格增高，生产家利润相应减少，同时，聚

乙烯醇在使用过程中需加热溶解，且溶解时间长，增加设备投资

和施工带来的不便。本发明的目的是提供一种能达到聚乙烯醇

同样效果的。且价格便宜，生产成本低，使用时直接调配的高强

度冷水速溶胶粉的制作方法。其主要原料及功能如下：1.玉米

淀粉：主料2.氢氧化钠(NaOH)：糊化剂3.硼砂(Na<SUB>2</SUB>B<SUB>4</SUB>O<SUB>7</SUB>10H<SUB>2</SUB>O)：

交联剂4.高锰酸钾(KMnO<SUB>4</SUB>：氧化剂工艺流程：原料准备——搅

拌——风选——包装——成品——入库。

<REC>

<申请号>=CN96106612.1

<名称>=喷墨打印纸

<申请（专利权）人>=威金斯·蒂普集团有限公司

<发明（设计）人>=马克·维克托·沃森

<申请日>=1996.06.07

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=通过用一种组合物处理原纸制得喷墨打印纸，

该组合物含有如下混合物：(a)一种热制和/或化学改性的

淀粉；(b)一种淀粉以外的亲水聚合物，典型地是聚乙烯醇；

以及(c)一种疏水聚合物，典型地是一种乳胶。该纸在由激光

打印机、静电复印机等所用的静电复制工艺成象时也显示出良

好的调色剂附着力。

<REC>

<申请号>=CN96106788.8

<名称>=草珊瑚粉刺露

<申请（专利权）人>=蔡东明

<发明（设计）人>=蔡东明

<申请日>=1996.06.28

<地址>=330002江西省南昌市站前西路65号南昌市环境监测站

<摘要>=草珊瑚粉刺露,是用蒸馏水加热到80℃,然后依次

加入草珊瑚提取物、薄荷脑、硼砂、聚乙烯醇,使它们溶解,冷

却至38—45℃,然后再加入甘油、植物香精,冷却至25—30℃,

再加入乙醇搅拌均匀,过滤而得。本发明有良好的治疗和预防粉

刺的作用,并对面部有很好的磁养功能,无任何毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN96109490.7

<名称>=一种特效空气净化材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=第二炮兵工程设计研究院;武进市晨光特种织物材料厂

<发明（设计）人>=侯立安;赵家骏;苏步兴

<申请日>=1996.08.29

<地址>=100011北京市东城区安德里北街18号第二炮兵工程设计研究院

<摘要>=本发明为一种特效空气净化材料，它由高效过滤

层和对二氧化碳有特殊的吸收奇效的特效净化层构成。所述特

效净化层是喷有特效净化剂的弹力纤维网，其中特效净化剂

含有脂肪酸锌盐、钠石灰、聚乙烯醇、氨水及粘合剂等。本特

效净化材料对多种有毒气体、飘尘、颗粒物均有消除功效，特

别是对CO<SUB>2</SUB>的去除有奇效，适合各种空气净化器、空调、换气

器等使用。

<REC>

<申请号>=CN96111396.0

<名称>=介电陶瓷及其制造方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=陈昂;智宇;智靖;韩家平;诸葛向彬;P·M·Vilarinho;J·L·Baptista

<申请日>=1996.09.13

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=一种介电陶瓷及其制造方法，采用原料配比(按

摩尔比)为BaCO<SUB>3</SUB>∶TiO<SUB>2</SUB>∶CeO<SUB>2</SUB>＝1∶1-x∶x(x＝0.05～0.35)

放入球磨罐并加去离子水，湿式球磨24小时后，在1000℃～

1200℃下预烧2～8小时，再湿式球磨、干燥，加3wt％的聚乙

烯醇造粒，压制成型，在空气中1300℃～1550℃下烧结4～10

小时，可获得具有钙钛矿结构的单相材料。该陶瓷介电常数高，

介电损耗低，用它可制造具有优良介电性能的电容器，也可通过

掺杂替代改性，获得更高性能的介电材料。

<REC>

<申请号>=CN96115026.2

<名称>=多功能建筑涂料——晶刚粉及其制法

<申请（专利权）人>=刘福利

<发明（设计）人>=刘福利

<申请日>=1996.01.16

<地址>=112000辽宁省铁岭市银州区市府路26号市财政局李同慧转

<摘要>=一种多功能建筑涂料——晶刚粉及其制法，产品

中有细度为325目以上的固体干粉料和液体胶结剂两个组分，

使用重量比为13∶7。固体干粉料的组成和各组成成分的重

量含量是：双飞粉：12～13％、锆英砂粉：7～8％、OK粉：43～

44％、硅灰石粉：1～2％、滑石粉：35～36％；液体胶结剂的组

成和各组成成分的重量含量是：聚乙烯醇：3～5％、羟甲基纤维

素：14～15％、水：81～82％。本产品强度大、附着力高、防

水性能好、价格低，制备方法简单。

<REC>

<申请号>=CN96112849.6

<名称>=膨化玉米淀粉粘合剂的制备及应用

<申请（专利权）人>=翟广玉

<发明（设计）人>=翟广玉

<申请日>=1996.09.21

<地址>=河南省郑州市建设路东段3号

<摘要>=玉米经脱皮、破碴、提脐，在特制的反应釜中，加

热，当达到一定的温度和压力时，突然降温减压，可得膨化玉

米。再经过粉碎，过筛可得膨化玉米淀粉。膨化玉米淀粉比表

面积特别大，多孔，海绵状，质地疏松，易溶于冷水。膨化玉米淀粉

颗粒解体，降解、α一化，故具有良好的初粘性和粘接强度。膨

化玉为淀粉可广泛应用于代替泡花碱作为瓦楞纸箱粘合剂，代

替聚乙烯醇用于纺织品上浆，和做壁纸胶，代替聚丙烯酰胺或羧

甲基纤维素用于开采石油等。

<REC>

<申请号>=CN96115909.X

<名称>=化纤复合浆料及用作植物杀虫增效剂的方法

<申请（专利权）人>=武泽成

<发明（设计）人>=武泽成

<申请日>=1996.07.19

<地址>=252500山东省冠县杨召乡田波村

<摘要>=本发明公开了一种化纤复合浆料及其用作植物

杀虫增效剂的方法,本浆料不用常规的聚乙烯醇或聚丙烯或聚

酰铵,而是用黏谷淀粉、催化剂、氢草酸均匀混配而成,具有造

价低,化浆时间短、上浆工艺单一不再添加辅料,提高上浆质量

等优点,和节省能源、大大降低退浆水污染等积极的社会效果。

同时将本浆料以1∶33的比例兑水加热搅匀后,加入植物杀虫

剂(按其规定的稀释比)后,喷施于植物上,将会增强杀虫效果,延

长杀虫剂的作用时间。

<REC>

<申请号>=CN96116915.X

<名称>=裱纸粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=姜堰市神龙油脂化工总厂

<发明（设计）人>=蒋国林;陆德胜

<申请日>=1996.04.30

<地址>=225538江苏省姜堰市沈高镇西首

<摘要>=本发明涉及一种用于扑克牌、墙纸等行业的裱纸

粘合剂及其制备方法，含有水、玉米淀粉、氧化剂、引发剂及

其它成分。所述氧化剂为高锰酸钾或二氧化锰，所述引发剂为

片碱或磷酸三钠。各组分的重量百分比是：水52～66％、玉米

淀粉32～45％，氧化剂0.15～0.3％，引发剂0.08～0.2％，其它

0.9～3.2％。生产中需升温至30～60℃，搅拌8～12分钟，

保温反应8～12小时。该粘合剂制作简便，成本低，只有聚乙烯

醇价格的1/3，使用时只用冷水调和，无需蒸汽，且存放时间长，性

能稳定。

<REC>

<申请号>=CN96117242.8

<名称>=彩色玻璃纤维毡纸及其制法

<申请（专利权）人>=江阴联华化工建材有限公司

<发明（设计）人>=严煜

<申请日>=1996.12.31

<地址>=214431江苏省江阴市滨江开发区滨江东路5号

<摘要>=一种彩色玻璃纤维毡纸，它由玻璃纤维原纸涂覆

由色料(0-6％)、胶粘剂(13-18％)、阻燃剂(5-8％)、偶联

剂(0.05-0.15％)和水(余量)组成的浆料，然后干燥固化而得，

其中胶粘剂是聚乙烯醇或聚醋酸乙烯或丙烯酸乳液或酚醛树

脂，偶联剂是有机硅偶联剂。该彩色玻璃纤维毡纸具有色彩多

样，装饰性好、不燃、吸音性能强、保温性好，没有短细的玻璃

纤维脱落、飞扬、不会影响人体健康，并且它可用速干胶粘贴

在玻璃棉或岩棉的表面。

<REC>

<申请号>=CN96117245.2

<名称>=维纶纤维无纺布浆液添加物

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=张惠良

<申请日>=1996.12.31

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=维纶纤维无纺布浆液添加物，它是在100份废旧

维纶纤维(WWF)或聚乙烯醇(PVA)制成的固含量为4-14％的

浆液中，添加甲醛0.60-5.50份，氯化钠0.00-1.00份，尿素

0.00-5.00份，三聚氰按0.00-1.00份和六次甲基四胺0.00-

2.00份。采用本发明的维纶纤维无纺布浆液添加物的浆液制成

的维纶纤维无纺布的抗干拉强度可达到20.1kg，抗湿拉强度可

达到12.9kg。

<REC>

<申请号>=CN96117523.0

<名称>=改性高分子聚乙烯醇粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=刘文彬

<发明（设计）人>=刘文彬;彭时熙

<申请日>=1996.04.10

<地址>=400060重庆市南坪北路5号

<摘要>=本发明涉及一种主要用于瓦楞纸贴面的改性高

分子聚乙烯醇粘合剂及其制备方法。它是对在酸性条件下进行

缩醛反应的PVA进行改性，采用的M<SUB>2</SUB>改性剂为无机质碱金属

硅酸盐类，然后弃去水分及盐分杂质，最后经中和处理得改性的

PVA粘合剂，这种制备方法简便。制得的粘合剂耐水性显著提

高，粘合强度及贮存稳定性良好，且成本低，具有广泛的使用前

景。

<REC>

<申请号>=CN96118094.3

<名称>=膨胀吸附型混凝土脱模养护剂及工艺

<申请（专利权）人>=洪爵禄

<发明（设计）人>=洪爵禄

<申请日>=1996.04.03

<地址>=湖北省武汉市解放大道1591号新12层1-8号

<摘要>=本发明的脱模养护剂及工艺，它含有脂肪酸、膨

润土、纯碱、乙醇、水及工业石蜡聚乙烯醇，具有良好的脱模、

养护效果，混凝土的表面失水率可达到1％-12.5％，养护周期

可缩短到7天，混凝土脱模完全无粘接现象，表面光泽闪亮。

<REC>

<申请号>=CN96120985.2

<名称>=一种新型农用杀菌药剂

<申请（专利权）人>=牛振军

<发明（设计）人>=牛振军

<申请日>=1996.12.10

<地址>=458000河南省鹤壁市大湖东岭路东鹤壁市果林病害防治所

<摘要>=本发明涉及农用杀菌药剂，具体地说是指一种以

中药合剂为主要成分的杀菌药剂。杀菌药剂中包括中药液A、

药液B、药液C、药液D及渗透剂和稳定剂。其中所述的药

液A包括黄连、黄柏；其中所述的药液B包括板蓝根、蒲公英；

其中所述的药液C包括血滕、黄精；其中所述的药液D包括边

曲；使用的稳定剂可以是一般的农用杀菌药剂中常用的稳定剂，

如水扬酸；使用的渗透剂可以是一般的农用杀菌药剂中常用的

渗透剂，如聚乙烯醇。

<REC>

<申请号>=CN96191759.8

<名称>=含氨酯基的交联聚合物

<申请（专利权）人>=诺瓦提斯公司

<发明（设计）人>=F·斯托金格;B·穆勒

<申请日>=1996.01.22

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=一种生产模塑制品、特别是接触镜的方法,其中在

溶液中交联水溶性可交联聚合物,以及通过该方法获得的模塑

制品、特别是接触镜;可用于交联方法中的新的水溶性可交联聚

合物,特别是基于分子量至少约2000的聚乙烯醇的那些可交联

聚合物,所述聚乙烯醇包括说明书中描述的通式XI和XII、XI

和XIII或XI、XII和XIII的单元,及通式XII的单元和通

式XⅢ的单元,其中U为－X－O－CO－C=CH<SUB>2</SUB>

或－Y－NH－CO－O－Z－O－CH=CH<SUB>2</SUB>基团;由这

些新的可交联聚合物制得的交联聚合物(均聚物或共聚物);新

水溶性可交联聚合物的制备方法和由该方法获得的均聚物和共聚

物;由所述均聚物或共聚物制得的模塑制品,特别是由这些均

聚物或共聚物制得的接触镜;和用所述均聚物或共聚物生产接触

镜的方法。

<REC>

<申请号>=CN96191758.X

<名称>=含盐结构的交联聚合物

<申请（专利权）人>=诺瓦提斯公司

<发明（设计）人>=B·穆勒

<申请日>=1996.01.23

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及一种生产模塑制品、特别是接触镜的

方法,其中在溶液中交联水溶性可交联聚合物,本发明还涉及通

过这种方法获得的模塑制品、特别是接触镜。本发明还涉及可

用于该新方法中的包括含可交联基团单元、含酸性基团单元和

/或含碱性基团单元的新的可交联聚合物,特别是分子量至少约

2000的聚乙烯醇衍生物,涉及由这些新的可交联聚合物制得的交联

聚合物(均聚物或共聚物),涉及可交联聚合物的制备方法和由该方法

获得的均聚物和共聚物,涉及由所述均聚物或共聚物制得的模塑制

品,特别是由这些均聚物或共聚物制得的接触镜,还涉及用所述均聚

物或共聚物生产接触镜的方法。

<REC>

<申请号>=CN96191769.5

<名称>=含光引发剂的交联聚合物

<申请（专利权）人>=诺瓦提斯公司

<发明（设计）人>=B·穆勒

<申请日>=1996.01.23

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及一种生产模塑制品,特别是接触镜片

的新方法,其中包括含有可交联基团的单元,含有结合的光引发

剂的单元以及如果需要,含有其他改性剂的单元的可交联聚合

物在溶液中交联,还涉及可由该方法得到的模塑制品,特别是接

触镜片。本发明还涉及可用于该方法中的新的可交联聚合物,

特别是分子量至少约2000的聚乙烯醇的衍生物,以该聚乙烯醇

中羟基数目计包含约0.5—80%的式Ⅰ单元:式中各变量如说明

书中所定义,以及如说明书中所定义的含结合的光引发剂的式

Ⅳ单元。

<REC>

<申请号>=CN96192102.1

<名称>=含水酚醛树脂分散体

<申请（专利权）人>=佐治亚－太平洋树脂公司

<发明（设计）人>=K·A·伯里尔;P·S·穆勒尼

<申请日>=1996.01.22

<地址>=美国佐治亚

<摘要>=本发明涉及用聚乙烯醇作保护胶体的亲水性酚

类树脂聚合物的稳定的酚醛分散体。在酚醛树脂和保护胶体(例

如,聚乙烯醇)的水溶液中并用少量醚化的双酚－A树脂,可形成

挥发性有机物质含量低的稳定分散体。

<REC>

<申请号>=CN96193747.5

<名称>=防止血小板生成素(TPO)吸附的方法及含TPO的稳定组合物

<申请（专利权）人>=麒麟麦酒株式会社

<发明（设计）人>=大槻直树

<申请日>=1996.03.14

<地址>=日本东京

<摘要>=一种含TPO的组合物,它包含不具有糖链部分的

TPO蛋白和至少一种药用添加物,所述添加物选自蛋白、纤维

素衍生物、硫酸化多糖、表面活性剂、聚乙烯醇、聚乙二醇和

氨基乙酸;一种应用含上述添加物的组合物来防止TPO被容器

壁吸附的方法,由此可防止因吸附而造成的滴度降低。

<REC>

<申请号>=CN96199866.0

<名称>=印刷片材

<申请（专利权）人>=PPG工业公司

<发明（设计）人>=G·E·阿尔德福;C·T·希尔;W·A·凯姆;R·A·施瓦兹;B·E·尤尔达斯

<申请日>=1996.12.06

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=包括微孔材料或者压缩微孔材料的印刷片材特

别适合于喷墨印刷,该微孔材料或压缩微孔材料的至少一侧具

有油墨吸收层。该油墨吸收层优选含有水合氧化铝和含水溶性

的羟丙基纤维素及水溶性聚乙烯醇的粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN97100531.1

<名称>=一种用甘蔗渣为主要原料制造可降解的一次性餐具及其方法

<申请（专利权）人>=张伯祥;张毅

<发明（设计）人>=张伯祥;张毅

<申请日>=1997.01.29

<地址>=519000广东省珠海市香洲区柠溪青竹花园9栋202号

<摘要>=本发明提供了一种使用后废弃在自然中能在短

期内自行腐烂的一次性餐具及其工艺方法。该餐具的组成是由

甘蔗渣75～90％，粗淀粉10～25％，富镧0.1～0.3％；安香酸

0.1～0.2％，聚乙烯醇1～2％其余为水组成，工艺为将上述组成

物料粉碎至60～100目，在10～65Kg/cm<SUP>2</SUP>压力下模压成型，

在100～110℃烘干后喷涂防水层，风干后经紫外线消毒后用

塑料薄膜封口包装即可。

<REC>

<申请号>=CN97101655.0

<名称>=医用高分子药物敷料

<申请（专利权）人>=孙兆黎;孙兆东

<发明（设计）人>=孙兆黎;孙兆东

<申请日>=1997.02.20

<地址>=130021吉林省长春市白求恩医科大学第一临床医学院儿外科

<摘要>=医用高分子药物敷料,本发明是用于医疗外科切

口和创伤伤口的敷料,该敷料以高分子聚乙烯醇缩甲醛多孔材

料为载体,能够强吸附切(伤)口渗出液或脓汁,并以其载有的药

物持续局部释放和渗透对切(伤)口起到杀菌和止痛的作用,从

而减少或避免全身用药的浪费和副作用。同时该敷料柔软舒适,

不与伤口粘连无过敏和毒副作用,换药操作方便,敷料成本不高,

是理想的外科术后切口和创伤切口的药物敷料。

<REC>

<申请号>=CN97103822.8

<名称>=锦缎涂料

<申请（专利权）人>=高增贵

<发明（设计）人>=高增贵

<申请日>=1997.04.01

<地址>=071000河北省保定市环城西路多祥街26号院11号楼3单元301室郭东彪转

<摘要>=一种锦缎涂料,特别适用于建筑物内墙装饰,它主

要是由聚乙烯醇、盐酸、磷酸、甲醛、尿素、氢氧化钠、水及

珠光粉等组成,这种涂料成本低、不起泡、不脱皮、耐擦洗,并

给人以丝绸锦缎般的感觉。

<REC>

<申请号>=CN97104040.0

<名称>=一种可降解地膜的制作方法

<申请（专利权）人>=王铁

<发明（设计）人>=王铁;王玉兰;马步洲

<申请日>=1997.04.22

<地址>=050081河北省石家庄市西环北路22号

<摘要>=本发明涉及一种可降解地膜的制作方法,其是将

植物的秸秆、叶片、树皮中的一种或几种混合物干燥至含水量

5%以下后,粉碎至50—325目筛通过的细度,取100份(重量比)

置于混拌釜中,加入醇解度为66—99%的聚乙烯醇5—20份(重

量比),模数为2.2—3.7的硅酸钠5—20份(重量比),水20—40份

(重量比),用搅拌器搅拌至充分混溶即成,将本发明注入喷涂机,

按所需厚度、宽度、长度均匀喷涂于土地表面,形成一层紧贴于

地表的膜,具有保温保水、促进作物生长的能力。

<REC>

<申请号>=CN97106179.3

<名称>=高光超强抗水高档瓷性涂料

<申请（专利权）人>=马新刚

<发明（设计）人>=马新刚

<申请日>=1997.11.03

<地址>=273300山东省平邑县化工涂料有限责任公司商城十字路红绿灯东20米

<摘要>=高光超强抗水高档瓷性涂料,原料力:聚乙烯醇树

脂、醋酸乙烯乳液、羧甲基纤维素、防水粉、轻质碳酸钙、

软水及少量硼砂、增白剂或染料,以溶解、搅拌制得;用于喷、

刮、刷墙壁,硬度和粘接强度比现有仿瓷涂料提高三十倍以上,

不仅光亮度高、反光性能好、反光光线柔和,而且具有水浸96

小时无变化、擦洗万次无损伤、长期干燥不裂纹等特点;主要

用于厨房、卫生间、浴池、冷库、防水工程等,寿命达15～20

年,每平方米墙壁涂料费用仅为0.24～0.30元。

<REC>

<申请号>=CN97105397.9

<名称>=橡胶制品涤纶短纤维布浸胶液配方及其工艺方法

<申请（专利权）人>=张学申

<发明（设计）人>=张学申

<申请日>=1997.07.22

<地址>=114200辽宁省海城市红星小区2号楼505号

<摘要>=本发明公开了一种橡胶制品用涤纶短纤维布浸

胶液配方及其工艺方法。配方是由甲阶酚醛树脂15—20Kg,聚

乙烯醇1.5—2.0Kg,丙烯酸酯2—3Kg,骨胶4—6Kg,水100—

150Kg组成,然后经过混溶放入浸胶槽中,涤纶短纤维布经浸

胶、烘干、扩幅定型、进行叠布、检查、包装入库。特点是配

方简单,易操作,化学制品价格低,易于购买。该浸胶工艺方法设

备投资少,节省大量能源,与丁吡胶乳浸胶工艺相比降低成本

60%。

<REC>

<申请号>=CN97106968.9

<名称>=离合器摩擦片

<申请（专利权）人>=武进市森洋摩擦材料制品厂

<发明（设计）人>=徐光元

<申请日>=1997.05.13

<地址>=213144江苏省武进市邹镇

<摘要>=一种离合器摩擦片的材料及其制造方法,其材料

由增强线、酚醛树脂、聚乙烯醇缩丁醛、硫酸钡、氟化钠、氧

化镁、氧化锌、氧化铝、氧化铁黄粉、石墨、萤石粉组成,其制

造方法是把酚醛树脂与聚乙烯醇缩丁醛分别搅拌溶解,把各种

配料放入后搅拌混合,再把增强线放入其混合料中浸渍后放进

箱内密封浸渗,将浸渍透的增强线进行同心缠绕为坯片,再烘

干、热压成型、热处理固化、磨片为成品。该摩擦片耐冲击、

耐磨,摩擦性能好,使用寿命高。

<REC>

<申请号>=CN97108507.2

<名称>=全天然壁纸涂料组合物及其生产方法

<申请（专利权）人>=王红军

<发明（设计）人>=王红军;韩景春

<申请日>=1997.04.11

<地址>=710060陕西省临潼骊山微电子公司19号信箱印制板

<摘要>=本发明涉及建筑物内墙装饰壁纸涂料组合物,它

的生产原料由硅酸钠、干纸将、聚乙烯醇、硫酸钡、氢氧化钙、

氧化锌、大白粉、聚磷酸铝、海泡石及助剂组成,它综合了壁纸

与涂料各自的优点,一次性完成装饰任务,经硫酸、氢氧化钠溶

液浸泡4小时,太阳暴晒3天,表面不产生裂缝、不脱皮、不掉

粉,无毒、无味、属中性涂料,具有施工简便,又有壁纸立体效果、

价格低廉等特点,适应各种高中低档建筑物内墙装修使用。

<REC>

<申请号>=CN97108059.3

<名称>=一种自动补胎剂的配制方法

<申请（专利权）人>=肖守镇

<发明（设计）人>=肖守镇

<申请日>=1997.05.08

<地址>=518109广东省深圳市龙华湘鸿化工塑料有限公司深圳分公司

<摘要>=本发明涉及一种自动补胎剂的配制方法,当前各

种类轮型机动车。非机动车已普及到天涯海角,成为人们不可缺

少交通工具,但由于路况原因,轮胎容易损坏漏气。本发明采用

一种化工原料,聚乙烯醇,甲基纤维素,硫酸铜与水、填充料等混

合制成一种的自动补胎剂,将溶液加入内胎内自动补胎,它使用

方便、成本低、投资少、效益高。

<REC>

<申请号>=CN97108096.8

<名称>=一种新型建筑装饰涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=周石健

<发明（设计）人>=周石健

<申请日>=1997.06.07

<地址>=417000湖南省娄底地区新型建材化工研究所

<摘要>=一种新型建筑装饰涂料的生产方法:它是在以聚

乙烯醇为主的水溶液中顺序加入盐酸、烧碱等搅溶;再加入乙二

醇、云母钛珠光颜料等拌匀而成。如若还在上述混合液中分别

加入其他不同原料组合,则可形成各种多姿多彩的“仿真”涂

料。它不仅克服了涂料有毒的缺点,并具有较好的阻燃、防水、

耐洗刷性等优点,是室内装饰的理想涂料。

<REC>

<申请号>=CN97112320.9

<名称>=中药美容面膜

<申请（专利权）人>=李香兰

<发明（设计）人>=李香兰

<申请日>=1997.06.09

<地址>=063000河北省唐山市24号小区7－3－203

<摘要>=一种治疗痤疮、粉刺、皮炎等症用的中药美容面

膜,由黄芩、白芷等14种中草药构成,各味药的重量百分比含量

为黄芩3—7,白芷3—7,黄柏3—7,茵陈3—7,金银花3—7,白蔹3

—7,红花3—7,生甘草3—7,丹参7—15,苦参7—15,马齿苋7—

15,薄公英7—15,野菊花7—15,大青叶7—15。将上药制成药粉,

配以聚乙烯醇水溶液制成药糊,涂抹于患处,具有无毒副作用,治

愈率高等优点,是集治疗美容为一体理想的中药面膜。

<REC>

<申请号>=CN97111598.2

<名称>=直液式笔具

<申请（专利权）人>=株式会社寿

<发明（设计）人>=福诚

<申请日>=1997.05.21

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种

不必像以往那样用浸蚀溶液进

行处理，却可提高墨水对笔芯筒

的润湿性的直液式笔具。此笔具

包括笔管，收容于笔管内并沿其

轴线方向延伸的导墨芯，成一体

或个别地设在导墨芯的前端并以后端与此导墨芯接触的书写

笔尖，设在导墨芯的后端用以收容低粘性墨水的储墨筒，以及包

住导墨芯并具有多层叠片式墨水贮留部的塑胶制笔芯筒，其中

使笔芯筒在装配前全面涂敷一层含有聚乙烯醇等的亲水性溶

液以形成亲水性被覆膜，由此可增进墨水润湿效果。

<REC>

<申请号>=CN97113319.0

<名称>=一种制备宽频响有机光电导体的方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=汪茫;蒋克健;潘浦敦;陈红征;杨士林

<申请日>=1997.06.05

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种制备宽频响有机光电导体的

方法,它是采用偶氮－酞菁共混复合物作为载流子光生材料,和

腙类载流子传输材料、聚碳酸酯树脂以及合适的溶剂相匹配,

组成稳定的有机光电导材料分散体系,用浸涂法制备宽频响的

单层有机光电导体;该复合光生材料还可以和聚乙烯醇缩丁醛

树脂,以及腙类载流子传输材料相匹配,用浸涂法制备宽频响的

双层有机光电导体。性能测试结果表明,无论单层有机光电导体

或者双层有机光电导体在可见光到近红外光范围内都具有优

越的光电导性。

<REC>

<申请号>=CN97114877.5

<名称>=制备氯乙烯聚合物和共聚物的悬浮方法

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=P·艾斯皮尔德;R·佩雷斯

<申请日>=1997.06.27

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明的主题是在至少一种氧化聚乙烯醇存在

下通过基于氯乙烯的单体组分的悬浮聚合制备基于氯乙烯的

聚合物和共聚物的方法。

<REC>

<申请号>=CN97115856.8

<名称>=石膏绷带生产方法

<申请（专利权）人>=沈钦云

<发明（设计）人>=沈钦云

<申请日>=1997.09.02

<地址>=313300浙江省安吉县地铺城南路12号

<摘要>=石膏绷带生产方法,其步骤是取半水合硫酸钙和

聚合物有机溶液混和调制成石膏粉浆料,在纱布带上涂布石膏

粉浆料生成涂浆带,再烘干除去浆料中有机溶剂,然后分切、包

装得产品石膏绷带。所说的聚合物有机溶液,其中聚合物可选取:

丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯类聚合物、聚醋酸乙烯酯或聚乙烯

醇、聚乙烯醇缩甲醛或聚乙烯醇缩丁醛、羧甲基纤维素之一

种。本法生产的石膏绷带作肢体修复治疗固定用,使用时不易落

粉且固化时间稳定。

<REC>

<申请号>=CN97119648.6

<名称>=电池的电极板及其制造方法

<申请（专利权）人>=三星电管株式会社

<发明（设计）人>=刘哲雨

<申请日>=1997.09.19

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=电池的电极板是由将糊状活性物质敷到金属集

电片上,并使电极板经过干燥、滚轧和剪切处理来制造。然后,

将诸如聚乙烯醇的粘合物质敷到由于剪切而表现出相对弱的

粘合力的电极板的侧面边缘表面上,以防止所敷的活性物质脱

落。因此,可防止敷在电极板上的活性物质脱落。

<REC>

<申请号>=CN97125816.3

<名称>=香皂膜及加工工艺

<申请（专利权）人>=哈尔滨诚智实业工贸有限责任公司

<发明（设计）人>=曲志涛

<申请日>=1997.12.24

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市香坊区嵩山路3号曲志涛

<摘要>=一种香皂膜,其特点是将水溶性成膜成分与洗

涤、护肤、灭菌成分混合打浆、制膜。成膜成分可选择:聚乙烯

醇、羧甲基纤维素、可溶性淀粉等,配比为90—95%;洗涤成分

可选择:十二烷基硫酸钠、聚氧乙烯烷基醚等,配比为5—8%;加

工工艺:将成膜成分与洗涤、抗菌、护肤成分及色素、香精在一

定温度下混合打浆,然后于热金属板上成膜;打浆温度为50—90

℃,制膜温度为90—95℃。香皂膜具有水溶性、高效去污、除

油、灭菌、护肤之功能。易于携带,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN97182521.1

<名称>=具有液体可收缩的透气底片的吸湿用品

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=伊塔洛·卡扎尼;法比奥·查马切拉

<申请日>=1997.12.15

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明涉及如卫生巾和短裤衬垫的吸湿用品,通

过引入透气底片,该吸湿用品为透气性的,并且使衣物湿透的趋

势降低。透气底片包括至少一透蒸气的有孔层,该层包括不可溶

解的、液体可收缩的材料如聚乙烯醇。在与液体排出物接触时,

所述材料收缩,从而使得层上的孔封闭并因此防止液体穿过底

片到达穿着者的衣物上。

<REC>

<申请号>=CN97190977.6

<名称>=可生物降解的聚酯与天然聚合物的层压材料

<申请（专利权）人>=生物技术研究与发展公司;由农业部长代表的美国政府

<发明（设计）人>=W·M·多恩;J·W·小·劳顿;R·肖格仁

<申请日>=1997.06.13

<地址>=美国伊利诺伊

<摘要>=本发明提供的制品中包含由天然聚合物制成的

自支承结构,该结构表面上拥有自粘附、耐水的羟基官能聚酯

层。优选的自支承结构是一种膨化的淀粉和聚乙烯醇共混物结

构。此制品即使浸泡在水中,一般也不会分层,并且是可生物降

解的。

<REC>

<申请号>=CN97192458.9

<名称>=双面可变无衬标签及其制作方法

<申请（专利权）人>=穆尔美国公司

<发明（设计）人>=约瑟夫·W·兰根;弗朗西斯·R·史密斯

<申请日>=1997.01.31

<地址>=美国纽约州

<摘要>=为制作一种优越的无衬标签组件,在第一基材的

第二表面上大致涂满第一压敏胶,在第二基材的第一表面上大

致涂满其物理或化学性质与第一压敏胶不相容的第二压敏胶,

然后把第一与第二压敏胶互相贴合在一起。这些基材制成为片

形、卷筒形或扇折形的可撕开的一张张标签。基材中的各张标

签的前边可互相对齐,也可相间距(例外一张标签的一半长

度)。当使用物理性质不相容的粘合剂时,第一粘合剂可为植物

基、聚乙烯醇或紫外线活化粘合剂,而第二粘合剂为丙烯酸类。

当使用化学性质不相容的粘合剂时,第一粘合剂可为丙烯酸粘

合剂,而第二粘合剂为该丙烯酸粘合剂与丙烯腈的共聚物。

<REC>

<申请号>=CN97193174.7

<名称>=反渗透复合膜以及用它进行反渗透处理水的方法

<申请（专利权）人>=日东电工株式会社

<发明（设计）人>=蜂须贺久雄;池田健一

<申请日>=1997.03.17

<地址>=日本大阪府

<摘要>=在由芳香族聚酰胺形成的反渗透膜的表面上涂

敷如聚乙烯醇(PVA)等,活性分离层的表面Z－电位的等电点

pH在6时,通过控制表面电位在±10mv以内,可提供兼有高阻

盐率、高透水性和高耐污染性,在较低压力下有实用性、可脱盐

的反渗透复合膜。该反渗透复合膜是电中性的,可抑制水中具有

电荷的膜污染物质的静电吸附,所以,提供的原水即使是含表面

活性剂的水或含过渡金属成分的水,也不会污染膜,而且可保持

高的分离特性。

<REC>

<申请号>=CN97197540.X

<名称>=在聚合物中掺入辐射吸收剂的方法及组合物

<申请（专利权）人>=诺瓦提斯公司

<发明（设计）人>=J·M·拉利;D·J·穆尔卡海;A·穆勒;B·穆勒;B·塞夫林格;F·斯托金格

<申请日>=1997.07.31

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=公开了一种在聚合物材料中掺入辐射吸收剂(即

染料)的方法。一种优选的方法包括在一种聚合物染料的存在下

聚合或交联一种可聚合或可交联的材料。一种优选的产品为含

有聚乙烯醇的着色的接触透镜。该方法的优点是降低了生产周

期,减少了可萃取物,省略了聚合后的活化步骤,省略了聚合后的

萃取步骤并降低了废品率和与透镜处理相关的成本。

<REC>

<申请号>=CN98100229.3

<名称>=一种无机抗渗堵漏材料

<申请（专利权）人>=石家庄建设集团防水防腐公司

<发明（设计）人>=李佑均;郭起风;赵得卯

<申请日>=1998.01.13

<地址>=050051河北省石家庄市新华西路新合街20号

<摘要>=本发明防水材料的组合物,主要由聚乙烯酰胺、聚

乙烯醇、硅酸钠、硅灰石、硬脂酸等组成,本发明具有可在潮湿

基面上施工,“一刷就灵”的特点,同时无毒、无污染、成本低、

具有较好的耐候性、耐水性及极强的拉龟裂能力,可广泛的用于

楼房、水池、涵洞、地下工程、高速公路等建筑防水上。

<REC>

<申请号>=CN98101589.1

<名称>=双增感氧化锌胶印版纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=宗绍良

<发明（设计）人>=宗绍良;亓良树;赵云长;季元花

<申请日>=1998.04.27

<地址>=261055山东省潍坊市潍城区符山镇大元实业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种双增感氧化锌胶印版纸及其制

备方法。它主要由聚乙烯醇缩丁醛、乙醇或甲醇、二甲苯或混

苯、颜料增感剂伊红、化学增感剂苯酐、丙烯酸树酯、甲基硅

树脂、光敏氧化锌等原料组成,经过正、反涂,光敏涂,溶剂回收

利用,增湿,裁切,包装而成,它既省工又省时,反涂效果极佳,版纸

在印刷过程中不浸水,提高了印次;制成的版面清晰,无底灰出现,

不会出现脏版现象,降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN98101116.0

<名称>=含有机氮和有机磷化合物的杀虫剂及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=豫淅鹏程化冶总公司化工厂

<发明（设计）人>=全文忠;刘明森;熊建峰;邢春奎;金新瑞;周朝品;全建敏;全晓静;刘敏;张志峰;周延平

<申请日>=1998.03.19

<地址>=474450河南省淅川县城红旗路5号河南豫淅鹏程化冶总公司化工厂

<摘要>=本发明涉及克百威和敌百虫复配杀虫颗粒剂,用

于防治棉蚜、玉米螟、花生线虫和甘蔗地老虎。本发明还涉及

生产所述杀虫颗粒剂的方法。所述杀虫颗粒剂以砂为载体,外包

3%克百威和敌百虫,其中克百威含量为0.2—2.8%。紧靠载体砂

表面涂有一层作为粘结剂的聚乙烯醇。本发明提供的3%克百

威－敌百虫颗粒剂,对比3%克百威颗粒剂,在相同剂量下,药效

相当,但毒性和生产成本显著降低,杀虫谱扩大,抗药性的产生得

到延缓。

<REC>

<申请号>=CN98102400.9

<名称>=丝光锦缎涂料

<申请（专利权）人>=吴占魁

<发明（设计）人>=吴占魁

<申请日>=1998.06.16

<地址>=100025北京市朝阳区太平庄142号

<摘要>=本丝光锦缎涂料发明涉及一种建筑装饰用涂料

及其制造方法，它是以聚乙烯醇水溶液为基料，加入珠光云母

粉、乙二醇、有机硅、水性色浆，经过搅拌分散而成，与市场

已有多彩涂料相比，其成本低，安全无毒，耐洗刷，装饰效果

豪华富丽。适用于建筑内外墙的装饰。

<REC>

<申请号>=CN98103617.1

<名称>=声吸收物品和制作该物品的方法

<申请（专利权）人>=PPG工业公司

<发明（设计）人>=小弗农·C·本森;格伦·E·弗里曼

<申请日>=1998.01.12

<地址>=美国宾西法尼亚州

<摘要>=声音衰减窗玻璃,例如汽车风挡玻璃,包括一对玻

璃薄片,在它们之间有装置。在截面上看,并且由一个玻璃薄片

到另一玻璃薄片,该装置包括一个聚乙烯醇缩丁醛薄片,一个有

比中间层的表面硬的一个表面以便把中间层表面平展开的中

间薄片,比如中间的聚酯薄片,一个衰减材料薄片,一个聚酯薄片,

一个聚乙烯醇缩丁醛薄片。在另一实施例中,汽车风挡玻璃有两

个衰减材料薄片,这些薄片在不同的温度范围内有声音衰减性

能,从而使该汽车风挡玻璃在一个较宽的温度范围内有声音衰

减性能。和制作本发明的窗玻璃的方法。

<REC>

<申请号>=CN98110477.0

<名称>=一种渗透汽化复合膜及其用途

<申请（专利权）人>=中国石化齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=陈欢林;赵海峰;刘茉娥;刘明久;周志军;田玉涛;柴红

<申请日>=1998.09.26

<地址>=255408山东省淄博市124信箱

<摘要>=本发明涉及一种分离烃类和含氧有机化合物的

渗透汽化复合膜及其用途。该渗透汽化复合膜由支撑层、底膜

和表皮分离层组成,其中表皮分离层由丙烯酸与其酯类单体或

其它单体的共聚物制得,也可由醋酸纤维素、聚乙烯醇或聚丙烯

腈制得,还可由这两类聚合物的共混物制得。所得的渗透汽化复

合膜可用于分离由烃类、烃类衍生物和含氧有机化合物组成的

混合物,而且具有较高的渗透通量。

<REC>

<申请号>=CN98111921.2

<名称>=聚维酮碘膜剂

<申请（专利权）人>=李勤耕

<发明（设计）人>=李勤耕

<申请日>=1998.03.27

<地址>=400015重庆市渝中区人民小学8-12

<摘要>=本发明涉及一种含碘的消毒杀菌膜剂,它基本上

由聚维酮碘和水溶性成膜材料组成,其比例(重量)为:1∶1—1∶

100,优选1∶1—1∶4。水溶性成膜材料包括:聚乙烯醇、聚乙烯

吡咯烷酮、海藻酸钠、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素等。

本品通过常规方法成膜,所制成的膜剂,有效碘含量高,杀菌迅速,

便于携带与使用,体积小,耗材少。

<REC>

<申请号>=CN98111724.4

<名称>=新型水性复合高分子外墙涂料

<申请（专利权）人>=童忠良

<发明（设计）人>=童忠良

<申请日>=1998.12.25

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号中科院研究生院应用技术研究所

<摘要>=本发明提供了一种新型水性复合高分子外墙涂

料,其特征是:将两种或两种以上有机成膜物与两种无机成膜物

复合而成的,采用的是二次复合工艺。其组分是硅溶胶、苯丙乳

液、聚乙烯醇缩甲醛、改性硅酸钾钠、聚丙烯酸酯乳液、各类

助剂及颜填料。本涂料既有有机涂料的柔性、又有无机涂料的

硬度,涂料软硬适度,耐酸、耐碱、耐高温、耐久性好,施工上墙

后同水泥墙面不仅仅表面附着,还形成配位反应,对基层产生渗

透,十分牢固。涂膜不产生静电、不易吸附灰尘、耐污染性好、

十分有利美化市容。

<REC>

<申请号>=CN98112520.4

<名称>=屋面防水乳胶

<申请（专利权）人>=李勇军

<发明（设计）人>=李勇军

<申请日>=1998.06.22

<地址>=425000湖南省永州市芝山区永州气象局

<摘要>=本发明公开了一种屋面防水乳胶与配制方法,它

主要是由醋酸乙烯、聚乙烯醇、汰白粉、塑胶液、三丁酯、甲

醛和水按一定比例,经多次混合搅拌、过滤、静置等工序配制而

成。本发明抗老化、附着力强、粘接性好、使用寿命长且施工

简单、物美价廉,它的问世为人们提供了一种理想的屋面防漏建

筑材料。

<REC>

<申请号>=CN98112843.2

<名称>=一种对生宣纸的处理液

<申请（专利权）人>=陕西省档案馆

<发明（设计）人>=李玉虎

<申请日>=1998.04.01

<地址>=710001陕西省西安市建国路和平巷35号

<摘要>=本发明公开了一种对生宣纸的处理液,是将乙醇

和纤维素乙醚或聚乙烯醇缩乙醛、聚乙烯醇缩甲醛、氟树脂等

的任一种加入配以电热套的回馏瓶中加热回流溶解即可。传统

生宣纸经本处理液处理后形成耐久工笔画用纸,具有可耐久保

存、抗水性优良、颜料不易褪色、对颜料和染料具有润性等特

点。在同一纸张上可同时体现写意、工笔或特殊画法,艺术效果

极佳。

<REC>

<申请号>=CN98113484.X

<名称>=干粉瓷涂料

<申请（专利权）人>=潘传章

<发明（设计）人>=潘传章

<申请日>=1998.03.25

<地址>=434100湖北省荆州市小北门外北环路康达化工涂料厂

<摘要>=一种干粉瓷涂料,分为面料和底料;主要由重质碳

酸钙、增光粉、母粉、瓷化钙、复合涂料胶粉组成,并以复合涂

料胶粉取代了现有涂料中以聚乙烯醇或玉米淀粉、烧碱胶粉而

作为胶联剂,增加了涂料的综合性能,从而降低了产品成本,延长

了涂料的使用寿命。本发明为粉末涂料,其硬度高,耐擦洗,不龟

裂,不脱落。防水、抗震动、阻燃烧、耐高低温,防红外线穿透,

无毒、无气味、无污染,成本低,生产、储运、销售方便,施工时

只需用冷水调制拌本品即可。且生产工艺简单,无三废,利润

高。

<REC>

<申请号>=CN98113913.2

<名称>=水泥砂浆防水剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=王秀清

<发明（设计）人>=王秀清

<申请日>=1998.04.14

<地址>=121200辽宁省凌海市西部路南经济开发区锦州市青山科技开发有限公司防水材料厂

<摘要>=一种水泥砂浆防水剂及其生产方法,它由2.55～

4.4%重量比的聚乙烯醇、1.85～3%重量比的氨水、1.62～2.78%

重量比的植物油酸、0.92～2.31%重量比的消泡剂、88～92.6%

重量比的水制成,生产方法为,聚乙烯醇研细后与氨水混合、搅

拌,再与植物油酸混合、搅拌,将水加热至90℃～100℃,将上述

混合物加入到二分之一的水中,再将剩余的水加入,反应后,加入

消泡剂,搅拌后即可,优点在于,防水能力强,性能稳定可靠,防水

持久,施工操作简单,生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN98115843.9

<名称>=生体吸收止血纤维的纺丝方法

<申请（专利权）人>=深圳市新纶设计工程有限公司

<发明（设计）人>=侯庆华;潘宇明

<申请日>=1998.07.16

<地址>=518028广东省深圳市振兴路上步工业区204栋二层西

<摘要>=本发明为一种生体吸收止血纤维的纺丝方法,是

把止血药物溶入动物蛋白、聚乙烯醇等主体材料中配制成溶液

型纺丝液,再采用熔融型材料所用的气喷纺丝工艺,一步纺成超

细止血纤维。该方法流程短、工序少、产品质量稳定,而且整个

生产过程无污染、无三废处理。用本发明的方法制成的生体吸

收止血纤维,具有止血迅速、可靠、无不良反应、使用方便、在

体内可被组织吸收等特点,可广泛用于普通外科、肿瘤外科、骨

外科、妇产科、泌尿外科、五官科、脑外科等各种创伤及手术

伤口的止血。

<REC>

<申请号>=CN98117104.4

<名称>=一种农用大棚棚杆及其制作方法和设备

<申请（专利权）人>=王凤奎

<发明（设计）人>=王凤奎

<申请日>=1998.07.31

<地址>=102102北京市延庆县八达岭镇西拨子科学院内

<摘要>=本发明涉及农用大棚的棚杆制作方法及其专用

设备。该棚杆是采用氯化镁饱和溶液与加有改性剂的氧化镁的

混合物为原料,以玻璃纤维布包容注入管状模具,经凝固成型得

到;其中,使用的改性剂是聚乙烯醇水溶液,棚杆中玻璃纤维布的

用量达到300～340克/米以上;本发明还提供一种棚杆的制作成

型机,实现机械化生产连续注浆,制造出的棚杆具有强度高,弹性

好,柔韧性好的优点,且生产效率高,生产成本低,杆的长度可按

需要截取,为使用者带来方便。

<REC>

<申请号>=CN98117957.6

<名称>=菱镁复合材料塑料大棚骨架的配方及生产工艺

<申请（专利权）人>=陈雷;王立春;王海帆

<发明（设计）人>=陈雷;王立春;王海帆

<申请日>=1998.09.09

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区建工小区新2楼5单元103号

<摘要>=本发明涉及一种农业种植、养殖所需要的温室塑

料大棚塑料大棚骨架的配方及生产工艺,其特点是,配方主要由

菱镁粉(氧化镁)、氯化镁、硫酸铝铵,硅灰石粉,聚乙烯醇、稻壳

灰、粉碎稻壳、色料、玻纤布丝等物质组成,其生产工艺主要是

菱镁粉(氧化镁)、氯化镁、硫酸铝铵在拌料桶中充分反应后再

加入其余原料并搅拌均匀,即得到生产塑料大棚骨架的浆料,生

产制品时,手工模制成型、养护、干燥即得成品塑料大棚骨架。

<REC>

<申请号>=CN98119333.1

<名称>=喷洒隐形地膜

<申请（专利权）人>=李嘉琛

<发明（设计）人>=李嘉琛

<申请日>=1998.09.17

<地址>=450004河南省郑州市东明路南段26号

<摘要>=一种喷洒隐形地膜,和目前所使用的塑料地膜有

本质的区别,它是将氯丁胶乳与丙烯酸类化合物和聚乙烯醇类

化合物等共聚而制得的羧基氯丁羧基胶乳水溶性树脂。使用时

用水配制成不同浓度的羧基氯丁醇胶乳树脂工作液,将工作液

喷洒到已播种过农作物种子的土壤表面,形成一层富有拉力和

弹性的不透气隐形薄膜,这层隐形薄膜对土壤保温增温,保持土

壤湿润,促进种子发芽和快速生长。工艺简单,成本低廉,能自动

和土壤融为一体。

<REC>

<申请号>=CN98121730.3

<名称>=矿物晶体观赏石的涂层溶液制配方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长沙大地构造研究所

<发明（设计）人>=马金龙;童馨

<申请日>=1998.12.24

<地址>=410013湖南省长沙市河西桐梓坡

<摘要>=本发明公开了一种矿物晶体观赏石的涂层溶液

制配方法,其特征是将聚乙烯醇宿丁醛树脂和无水乙醇按一定

比例置入密封容器中,对密封容器进行加热,按一定温度控制,进

行搅拌,使聚乙烯醇宿丁醛树脂溶解,形成聚乙烯醇宿丁醛乙醇

溶液,再将矿物晶体观赏石浸入聚乙烯醇宿丁醛乙醇溶液,浸入

一定时间后,取出固化成膜。本发明工艺简单,方法易行,具有抗

风化侵蚀力强,透明度高,成膜时间短,无毒无害,并可保持矿物

晶体观赏石原有的外貌特征。

<REC>

<申请号>=CN98122345.1

<名称>=高防潮性工业导火索及其制造方法

<申请（专利权）人>=内蒙古北方保安民爆器材有限公司

<发明（设计）人>=王智深

<申请日>=1998.11.12

<地址>=内蒙古自治区乌海市海勃湾区

<摘要>=本发明公开了一种高防潮性工业导火索及其制

造方法,特征是外层涂覆材料由聚乙烯醇水溶液改变为以沥青

为主要成分的混合料,其抗水防潮防霉变性能高于普通工业导

火索标准,不增加生产设备和成本,产品尤其适用于高温潮湿地

区和水下作业。

<REC>

<申请号>=CN98124904.3

<名称>=可自然分解的可成型加工材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=陈春辉

<发明（设计）人>=陈春辉

<申请日>=1998.11.13

<地址>=台湾省苗栗县三湾乡三湾村中正路394号

<摘要>=本发明涉及为一种可自然分解的可成型加工材

料及其制备方法,此材料包含:取自谷类外皮的粉末状基材、填

充剂碳酸钙等、粘结剂聚乙烯醇等以及以水为媒介用以将基材

与填充剂藉着键结作用粘结成微粘性复合材料。本发明提供的

材料可塑性佳,利于成型加工,无毒,可被生物分解,甚至可于丢

弃后作为肥料或饲料之用。

<REC>

<申请号>=CN98124400.9

<名称>=丝光锦缎幻彩涂料

<申请（专利权）人>=赵保臣

<发明（设计）人>=赵保臣

<申请日>=1998.11.09

<地址>=451200河南省巩义新华路69号科达新技术研究所

<摘要>=本发明涉及一种丝光锦缎幻彩涂料,属于涂料

类。它是由聚乙烯醇、水、盐酸、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、尿

素、烧碱等,经升温、溶解、调pH值、加兑反应、降温、溶解、

加料、搅拌而成,它无毒、无味、无污染,可用于任何基材的内

墙壁上,且附着力强,耐擦洗,不脱粉,不起皮,不开裂,花色图案繁

多,装饰后的墙面如锦缎般丝光流溢、光彩如幻,是一种现有壁

纸、壁布、喷塑涂料的理想替代品。

<REC>

<申请号>=CN98802610.4

<名称>=通过光聚合制备(共)聚合物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=V·德索布赖

<申请日>=1998.02.09

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及具1000到20000的重均分子量

(Mw)、≤3的多分散性和大于或等于70%的单体至聚合物转化

率的丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯均低聚物或丙烯酸酯或甲基丙

烯酸酯共低聚物的选择性制备方法,或者涉及具1000到25000

的重均分子量(Mw)、≤3的多分散性和大于或等于70%的单体

至聚合物转化率的聚乙酸乙烯酯和其水解产物聚乙烯醇的选

择性制备方法,特征在于相应单体的混合物在一种具体光引发

剂或光引发剂混合物的存在下,在－20℃到70℃的温度下,在一

种惰性溶剂或惰性溶剂混合物中用波长为305－450nm的光照

射,其中在反应混合物中单体的含量高至70%。

<REC>

<申请号>=CN98808964.5

<名称>=具有液体可溶胀的透气底片的吸湿用品

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=费比奥·查梅彻拉;迈克尔·迪沃;伊塔洛·科扎尼

<申请日>=1998.07.23

<地址>=美国俄亥俄州辛辛那提

<摘要>=本发明涉及如卫生巾和内裤衬垫的吸湿用品,通过

在其中引入透气底片,该吸湿用品为透气性的,并且使衣物湿透的

趋势降低。透气底片包括至少一透潮湿蒸气的有孔层,该层选自

包括不可溶解的、液体可溶胀的材料如聚乙烯醇的纺织物或有孔

薄膜,所述材料在与液体排出物接触时溶胀。这使得层上的孔封

闭并因此防止液体穿过底片到达穿着者的衣物上。

<REC>

<申请号>=CN98811744.4

<名称>=细粒径低堆积密度热塑性聚合物

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=阿尔琼·钱德拉·索

<申请日>=1998.10.13

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=具有低堆积密度的细粒径的热塑性聚合物[例如,

经疏水改性的聚醚－聚氨酯,聚丙烯酸酯,聚乙烯醇,聚醚－聚醇,

聚丙烯酰胺,氨基塑料－聚醚,聚(缩醛－或缩酮－聚醚)],其制备

方法包括:将聚合物溶解并迅速使该聚合物从溶液中析出,以及

使用此类聚合物的水悬浮液用作水相体系的增稠剂。

<REC>

<申请号>=CN98812123.9

<名称>=处理角质纤维的组合物

<申请（专利权）人>=汉斯施瓦克夫两合公司

<发明（设计）人>=H·巴特尔斯;W·伍夫;S·霍夫内;S·罗威德

<申请日>=1998.12.04

<地址>=德国汉堡

<摘要>=本发明涉及一种处理角质纤维的组合物,制剂B

的包封层由这样一种材料组成,在向制剂A中加入制剂B时,它

能使二种制剂的组分在38℃下在5分钟内混合。所述的结构特

别适合于具有在制剂A中不稳定的成分的制剂。优选包封层是

聚乙烯醇胶囊。

<REC>

<申请号>=CN98812837.3

<名称>=电池隔板

<申请（专利权）人>=杜拉塞尔公司

<发明（设计）人>=道格拉斯·J·伍德诺斯;彼得·B·哈里斯;乔治·I·泰;巴巴拉·布里斯;詹姆斯·塞维里;特里·L·汉密尔顿;马丁·W·霍华德;格雷戈里·A·法里斯

<申请日>=1998.12.14

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=提供一种不包括隔膜材料层的电池隔板(16)。该

隔板(16)包括相互邻接设置的两层(16a、16b)材料。这些层可由

相同或不同的材料形成。该材料可以是纺织材料或无纺材料。

在某些实施例中,这些层由相同的无纺非隔膜材料形成,其基体

是聚乙烯醇基纤维、纤维素纤维和聚乙烯醇粘结剂。

<REC>

<申请号>=CN99100364.0

<名称>=立体闪光涂料

<申请（专利权）人>=刘波;万成波

<发明（设计）人>=刘波

<申请日>=1999.01.25

<地址>=100085北京市海淀区上地科贸大厦416室

<摘要>=本发明涉及一种彩色立体闪光涂料,它是一种表

面装饰涂料,其主要成分包括:聚乙烯醇、甲基丙烯酸甲脂、甲

醛、尿素、彩色效果调节剂;该涂料具有无毒、无味、无污染,

附着力强,耐酸碱,具有明显的立体,闪光效果。

<REC>

<申请号>=CN99100729.8

<名称>=一种用嵌段共聚物改性粉末表面的方法

<申请（专利权）人>=安阳师范高等专科学校

<发明（设计）人>=黄亮;张永明;粟洪斌;郭新和;王卫民;苗相圃

<申请日>=1999.02.11

<地址>=455000河南省安阳市南环城路65号黄亮

<摘要>=本发明公布了一种用聚乙烯醇/聚苯乙烯嵌段共

聚物对无机粉末表面进行改性的方法。其步骤是将无机粉末加

入到聚乙烯醇/聚苯乙烯嵌段共聚物的溶液中,于选定温度下搅

拌吸附一定时间,分离除去溶液后,极性粉末表面变成非极性表

面,呈现聚苯乙烯粉末的特征。

<REC>

<申请号>=CN99103348.5

<名称>=一种增效缩节安及其生产方法

<申请（专利权）人>=新疆农业科学院微生物应用研究所

<发明（设计）人>=王炜;刘永江;徐斌;董春生

<申请日>=1999.03.16

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路38号

<摘要>=本增效缩节安,含有甲哌鎓0.1—99%;复硝酚、芸

苔素内酯、烯效唑、多效唑、α－萘乙酸钠盐或6－苄基氨基

嘌呤中的一种或多种0.1—30%;直链烷基苯磺酸盐、木质素磺

酸盐、有机硅、羧甲基纤维素钠盐、益农渗透剂、渗透剂BX、

聚乙烯醇、阿佐恩或磷酸三丁酯中的一种或多种0.1—20%;陶

土、膨润土、滑石粉、硅藻土、

轻质碳酸钙或脲中的一种或多种0.5—50%。该产品能提高棉花

产量和品质,能控制棉花徒长,降低化控成本。

<REC>

<申请号>=CN99107256.1

<名称>=高粘度多功能速溶胶粉

<申请（专利权）人>=童忠良

<发明（设计）人>=童忠良

<申请日>=1999.05.12

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号中科院研究生院应用技术研究所

<摘要>=本发明目的就是提供一种新型高粘度多功能速

溶胶粉,现有聚乙烯醇胶水或泡花碱成本高、聚合工艺复杂,需

要加温、需要设备投资、生产周期长、产品质量差、粘接力低、

腐蚀污染包装物品。本发明工艺配方具有粘度高、应用功能

多、用量小,增稠效果好,冷水中能迅速溶解,悬浮、抗酶、耐老

化、成膜快,无毒无气味、保质期长、价格低廉,使用方便等特

点,可代替聚乙烯醇、聚酯酸乙烯乳液,107、803、903胶及泡花

碱,应用范围十分广泛。

<REC>

<申请号>=CN99107847.0

<名称>=三维幻彩涂料

<申请（专利权）人>=刘尚文;张永迪

<发明（设计）人>=刘尚文;张永迪;刘开礼

<申请日>=1999.06.01

<地址>=100084北京市海淀区清华园清华大学内照澜院商业楼三层301房

<摘要>=本发明三维幻彩涂料是由下述重量配比的原料

配制而成的溶液:基料1000份、珠光粉75—85份、防冻剂2.7

—3.3份、硅油1.8—2.2份、增塑消泡剂1.7—2.3份。基料是

由下述重量配比的原料配制而成的溶液:聚乙烯醇1000份、水

7500—8500份、盐酸75—85份、防老化剂1.8—2.2份、甲醛

330—400份、尿素90—110份、PH值调节剂35—45份。本发

明的原料易得、制作工艺简单、成本低,具有牢固、防水、防冻、

防火阻燃、防老化、装饰效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN99108740.2

<名称>=柔性美容按摩胶

<申请（专利权）人>=王广德

<发明（设计）人>=王广德

<申请日>=1999.07.16

<地址>=030007山西省太原市北仓巷26号2楼下10号

<摘要>=本发明属于美容护肤用化妆品领域,主要技术特

征是以聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚乙二醇、单硬脂酸甘油

酯、貂油、白油、羊毛脂、尿囊素、人参萃取液、硼砂、酒精

和水为主要原料制作的柔性美容按摩胶,为不定型的富有弹性

的胶体,它色彩鲜艳,有芬芳气味,是一种集按摩、健肤、护肤,

灭菌、清洁皮肤为一体的美容化妆用品。

<REC>

<申请号>=CN99110078.6

<名称>=一种防霉杀菌剂

<申请（专利权）人>=朱平良;黄海宾

<发明（设计）人>=朱平良;黄海宾

<申请日>=1999.07.05

<地址>=314415浙江省海宁市黄湾镇扬清净化设备有限公司

<摘要>=本发明公开了一种防霉杀菌剂,主要是利用含铜

的无机盐或有机盐、酸、溶剂及其他助剂配制成含铜离子的溶

液,利用溶液中所含的铜离子进行杀菌防霉。含铜的无机盐或有

机盐为硫酸铜、氯化铜、硝酸铜、氟硼酸铜、醋酸铜、硬脂酸

铜等,其他助剂可为一定量的染料、聚乙烯醇。本发明杀菌防霉

效率高、成本低、使用后永久发挥杀菌防霉作用,可广泛用于皮

革、建筑装潢材料的杀菌防霉。

<REC>

<申请号>=CN99113214.9

<名称>=制造镜面铜板纸用涂料及其制法

<申请（专利权）人>=杨树荣

<发明（设计）人>=杨树荣

<申请日>=1999.08.26

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区拥政北街33号

<摘要>=一种制造镜面铜板纸用的涂料,分为底层和层面

涂料,供两次涂布用。底层涂料由瓷土、PVA、SBR、甘油、异

辛醇、增白剂和水组成;面层涂料除底层涂料的组分外,还有

CMC、成膜剂、液体石蜡。成膜剂为聚乙烯醇、聚乙烯醇缩醛、

聚醋酸乙烯及其混合物。用该涂料对原纸进行两次涂布而成的

卡纸面洁白、平整光滑,质量均一稳定,宜做高档包装品。

<REC>

<申请号>=CN99113588.1

<名称>=丙草胺与苄嘧磺隆的复配制剂

<申请（专利权）人>=江苏诺华农化有限公司

<发明（设计）人>=叶明

<申请日>=1999.03.31

<地址>=200336上海市遵义南路88号协泰中心6楼

<摘要>=本发明涉及一种用于防除稻田杂草的丙草胺与

苄嘧磺隆的复配制剂。共有效成份为丙草胺(pretilachlor)占10%

—50%(重量)和苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)占0.2%～5%(重

量),其余为粘合剂聚乙烯醇占1.0%～2.0%(重量),稳定剂硫酸盐

和磷酸盐占0.5%～1%(重量),助剂木质素磺酸钠占5%～

15%(重量)及载体高岭土、粘土、陶土等加至100%(重量)。本

制剂配制成颗粒剂或可湿性粉剂。杀草谱增效互补性强,可有效

防除稻田中禾本科、阔叶科和莎草科杂草。

<REC>

<申请号>=CN99115022.8

<名称>=一种改性增强水泥包装纸

<申请（专利权）人>=税培根

<发明（设计）人>=税培根

<申请日>=1999.07.16

<地址>=644000四川省宜宾市南岸南广镇宜宾市虹光包装制品厂

<摘要>=一种改性增强水泥包装纸,包括伸性纸、纸袋纸、

包装纸及再生纸等纸基,其特征在于在纸基的表面和内部均匀

附着填充有水溶性或水分散性高分子化合物,如聚乙烯醇。聚乙

烯醇均匀附着于纸基纤维中,填充于纸基中的空隙中,增强了纸

基中的纤维及纤维与纤维之间的抗张力及柔韧性,同时纸基中

空隙减少使纸张的防潮性能得以提高,达到了节约纸张,降低水

泥包装袋成本的目的。

<REC>

<申请号>=CN99116024.X

<名称>=镀锌光亮剂主剂及用其组成的光亮剂

<申请（专利权）人>=马冲

<发明（设计）人>=马冲

<申请日>=1999.01.21

<地址>=528000广东省佛山市东下路桂园三十七座之一206室

<摘要>=镀锌光亮剂主剂及用其组成的光亮剂,现有低

氰、无氰电镀采用的光亮剂存在光亮度低,消耗量大等不足,国

外进口的添加剂则价格较高,本光亮剂主剂是含氮杂环化合物

与表卤代醇及含氮化合物脒和/或胍和/或脲和/或硫脲中的一种

或数种三元共聚产生的反应物,将其与辅助成分聚乙烯亚胺和/

或聚乙烯醇等组成的光亮剂镀出的镀层镜面光亮,质量好,其主

剂的进一步方案是与脲和/或硫脲的三元共聚物,可大幅降低光

亮剂造价,易于大面积推广。

<REC>

<申请号>=CN99116092.4

<名称>=驱蚊驱虫蚊帐及其生产方法

<申请（专利权）人>=杨见添

<发明（设计）人>=杨见添

<申请日>=1999.03.22

<地址>=528427广东省中山市南头镇汲水4队

<摘要>=本发明涉及一种驱蚊驱虫蚊帐及其生产方法。蚊

帐上附着有一层包括邻苯二甲酸二甲酯与驱蚊胺的混合反应

物。生产方法为首先将包括邻苯二甲酸二甲酯与驱蚊胺的化工

原料混合,混合后的反应物与水按重量比50%的比例进行配比,

制成溶液;将溶液加温至60—100℃;将蚊帐放入溶液中进行浸

液搅拌;用白乳胶与聚乙烯醇制成胶粘剂,将浸液处理后的蚊帐

放入脱粘剂内搅拌,进行覆盖胶粘;最后干燥处理。

<REC>

<申请号>=CN99116598.5

<名称>=高强力脂轮胎自补剂

<申请（专利权）人>=陈银堂;汤耀祥

<发明（设计）人>=陈银堂;汤耀祥

<申请日>=1999.08.16

<地址>=430035湖北省武汉市神龙运输有限公司汉口古田二路29号

<摘要>=一种高强力脂轮胎自补剂,其配方为:聚乙烯醇1

－4%,硫酸铜0.5－2%,碳酸钠0.5－2%,纤维素0.5－2%,精木粉

1.5－4%,滑石粉1.5－4%,纯净水余数,其优点是对轮胎破洞自

补效果好,对轮胎无腐蚀作用,无粘连,对轮胎防爆胎,防老化,延

长使用寿命有很好的促进作用。

<REC>

<申请号>=CN99116847.X

<名称>=丙草胺与吡嘧磺隆的复配制剂

<申请（专利权）人>=诺华农化(江苏)有限公司

<发明（设计）人>=叶明

<申请日>=1999.09.08

<地址>=200336上海市遵义南路88号协泰中心6楼

<摘要>=本发明涉及一种用于防除稻田杂草的丙草胺与

吡嘧磺隆的复配制剂。其有效成分为丙草胺(pretilachlor)占10%

－50%(重量)和吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)占0.2%～10%(重量),

其余为农业上可接受的粘合剂如聚乙烯醇占1.0%～2.0%(重

量),稳定剂如硫酸盐和磷酸盐占0.5%～1%(重量),助剂如木质

素磺酸钠占5%～15%(重量)及载体如高岭土、粘土、陶土等加

至100%(重量)。本制剂配制成颗粒剂或可湿性粉剂。杀草谱增

效互补性强,可有效防除稻田中禾本科、阔叶科和莎草科杂草。

<REC>

<申请号>=CN99116846.1

<名称>=丙草胺与醚磺隆的复配制剂

<申请（专利权）人>=诺华农化(江苏)有限公司

<发明（设计）人>=叶明

<申请日>=1999.09.08

<地址>=200336上海市遵义南路88号协泰中心6楼

<摘要>=本发明涉及一种用于防除稻田杂草的丙草胺与

醚磺隆的复配制剂。其有效成分为丙草胺(pretilachlor)占10%～

50%(重量)和醚磺隆(cinosulfuron)占0.2%～20%(重量),其余为

农业上可接受的粘合剂如聚乙烯醇占1.0%～2. 0%(重量),稳定

剂如硫酸盐和磷酸盐占0.5%～1%(重量),助剂如木质素磺酸钠

占5%～15%(重量)及载体如高岭土、粘土、陶土等加至100%(重

量)。本制剂配制成颗粒剂或可湿性粉剂。杀草谱增效互补性强,

可有效防除稻田中禾本料、阔叶科和莎草科杂草。

<REC>

<申请号>=CN99121285.1

<名称>=一次性可降解槲叶保健餐具

<申请（专利权）人>=洛阳百合轻工业有限公司

<发明（设计）人>=程建强;解振敏;戴允民;张孟良

<申请日>=1999.11.05

<地址>=471400河南省洛阳市嵩县车村百合工业园

<摘要>=本发明属于餐具生产技术。其目的是提出一种槲

叶植物纤维餐具,使其具有无环境污染和易于降解的特点。本发

明的组分中至少含有槲叶粉和乔叶类叶粉的成分。本发明成分

由槲叶粉与基料混配而成,其基料及配比为:改良淀粉20—45、

滑石粉40—50、硬脂酸钙2—3、聚乙烯醇2—7,石膏10—20,

苏打、硼砂微量。槲叶粉与基料的配比为1∶2～4,混合料与沸

水配比为3∶1。

<REC>

<申请号>=CN99123833.8

<名称>=一种新型环保丙烯腈乳液、其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=马万龙

<发明（设计）人>=马万龙

<申请日>=1999.11.15

<地址>=100080北京市海淀区圆明园路树村前河沿甲18号

<摘要>=本发明采用乳液聚合的方法,制备了一种新型环

保聚丙烯腈乳液,在制备过程中,即可以采用在反应过程中逐步

加入单体和引发剂的方法,也可以采用先将单体在水溶液中乳

化,再加入引发剂引发聚合的方法;得到的聚合物乳液可以用做

乳液漆的基料;粘接木材、纸张和纤维制品的黏合剂;还可以代

替聚乙烯醇、EVA胶作为水泥、混凝土的界面剂;此外还可以

用于刮涂仿磁、大白、水泥腻子等,性能明显优于现有技术的各

种乳液和聚乙烯醇以及107胶。

<REC>

<申请号>=CN99800143.0

<名称>=应用可剥离的膜局部施用酶

<申请（专利权）人>=DSM公司

<发明（设计）人>=L·伊登斯;B·诺达姆

<申请日>=1999.01.08

<地址>=荷兰海尔伦

<摘要>=本发明公开了一种局部施用酶的方法,其中该酶

在其应用之后被掺和入可剥离的膜(例如聚乙烯醇膜)。这样,避

免了含酶尘粒从施用部位的释放。

<REC>

<申请号>=CN99815239.0

<名称>=包裹黄体素－释放激素类似物的缓释微球体和制备这种微球体的方法

<申请（专利权）人>=东国制药株式会社

<发明（设计）人>=白洛基;朴真圭;朴木淳;朴泰宽;崔丞镐

<申请日>=1999.02.11

<地址>=韩国汉城特别市

<摘要>=公开一种缓释微球体,它可以稳定地释放药物,

例如黄体素－释放激素类似物,并且包裹着高含量比率的药

物。它的制备方法是将丙交酯和乙醇酸交酯的共聚物溶解于

二氯甲烷并且将黄体素释放激素类似物和释放控制物质溶于

辅助溶剂中,并将上述的两种溶液合并产生乳化相,将乳化相

分散到聚乙烯醇(溶于蒸馏水中)的溶液中得到单一的乳化体

系,再将乳化相的混合溶剂除去,产生一种聚合物微球体,然后

再冻干该聚合物微球体。所制备的微球体有精细得多的内部

结构,由于如此,该微球体保证稳定的释放速度。单一乳化体系

简化了制备,维持药物含量在10%或更多。与聚合物相关的释

放控制物质带电基团降低带有相反电荷的药物在初阶段的过

量释放,在保持释放速度恒定方面起着重要的作用。

<REC>

<申请号>=CN00112562.1

<名称>=内含彩色图文的纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=尹万森

<发明（设计）人>=尹万森

<申请日>=2000.09.19

<地址>=215300江苏省昆山市银泉新村7幢101室

<摘要>=一种内含彩色图文的纸,它是一种双层或多层纸,

在中间层面上附有彩色图形或文字,其制造方法依次包括下列

步骤,原浆生产及填料加入、上网成纸和后处理,其中后处理至

少包括压榨去水和干燥去水,在上网成纸和后处理之间,加入附

有彩色图形或文字的层,所加入的层可以是印制有彩色图形或

文字的纸,也可以是聚乙烯醇薄膜的印刷物。本发明将彩色图文

制作在纸张中间,不影响纸张表面的书写性能,又有较好的艺术

性、装饰性和防伪性,并且制作工艺简单,成本较低。

<REC>

<申请号>=CN200610015332.2

<名称>=一种多孔型复合金属氧化物催化载体的成型方法

<申请（专利权）人>=天津化工研究设计院

<发明（设计）人>=程志林;赵训志;马群;于海斌;成宏

<申请日>=2006.08.16

<地址>=300131天津市红桥区丁字沽三号路85号

<摘要>=本发明为一种多孔型复合金属氧化物催化载体

的成型方法，其特征在于该载体材料采用共沉淀方法，将镁和

铝的混合溶液与氢氧化钠和碳酸钠混合溶液采用并流方法共

沉淀形成镁铝水滑石材料，然后通过打浆混入重量3－20％的

高岭土、硅溶胶、拟薄水铝石、铝胶其中的一种或者多种作为

粘合剂，加入1－5％田菁粉、甲基纤维素、聚乙烯醇其中的一

种或者多种作为扩孔剂，加入浓度为1－5％且加入量为水滑石

材料粉体体积1∶1的稀硝酸、柠檬酸、草酸其中的一种或者

多种作为胶溶剂，最后制成圆柱形或三叶草形或球形，再在450

－700℃范围内煅烧2－10小时成型。

<REC>

<申请号>=CN02134433.7

<名称>=钛酸钡基电压非线性电阻及其制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=卢振亚

<申请日>=2002.07.25

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明提供一种钛酸钡基电压非线性电阻，由

钛酸钡为主成分的陶瓷材料烧附银电极构成；其陶瓷材料的主成分表达式：(Ba<SUB>1－x</SUB>Sr<SUB>x</SUB>)<SUB>m</SUB>TiO<SUB>3</SUB>，其中X＝0～0.2、m＝0.96～1.00；一种制备上述钛酸钡基电压非线性电阻的方法，包括步骤：(1)合成材料主成分(Ba<SUB>1－x</SUB>Sr<SUB>x</SUB>)<SUB>m</SUB>TiO<SUB>3</SUB>，其中X＝0～0.2、m＝0.96～1.00；(2)在主成分中加入按比例称量的添加剂后加水混合球磨制成料浆；(3)在料浆加入聚乙烯醇溶液后干燥造粒；(4)造粒粉料经干压成型制成坯片；(5)将坯片在还原性气氛中烧结成半导性瓷片；(6)将半导性瓷片在900～1100℃的空气气氛中热处理；(7)上电极。本发明制作的电压非线性电阻电容量大、烧结温度低，生产工艺简单，制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN03135440.8

<名称>=胶原基生物医用膜材料的制造方法

<申请（专利权）人>=成都佰乐金生物科技有限公司

<发明（设计）人>=廖隆理;但卫华;王坤余;李志强;陈敏;姚红卫

<申请日>=2003.07.21

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号四川大学皮基系

<摘要>=本发明为一种胶原基生物医用膜材料的制造方

法，其步骤为：(1)以制革工业的含铬副废料为基本原料，首先

制成铬化胶原纤维。从铬化胶原纤维中提取含铬的胶原蛋白，

提取的胶原蛋白经阳离子交换树脂处理后，浓缩至固含量为

12％～15％备用。(2)利用由上述步骤制得的含有微量Cr(III)

的胶原蛋白与壳聚糖和/或聚乙烯醇的相互作用和协同效应制

成生物相容性、可降解性好，力学性能高的医用膜材料。

<REC>

<申请号>=CN200580013575.6

<名称>=抗兴奋性神经毒性缓释眼内植入物及相关方法

<申请（专利权）人>=阿勒根公司

<发明（设计）人>=P·M·休斯;L·T·斯帕达;H·杉本;W·M·布兰达;J·N·张

<申请日>=2005.04.28

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=生物相容的眼内植入物，包含抗兴奋性神经毒性

剂及有效促进抗兴奋性神经毒性剂延长释放至眼睛内的聚合

物。治疗剂如NMDA受体拮抗剂如金刚烷或美金刚可与可生

物降解聚合物基质，如基本无聚乙烯醇的基质结合。可将植入

物置眼睛内以治疗或减轻一种或多种眼睛病症，如视网膜损

害，包括青光眼和增殖性玻璃体视网膜病变。

<REC>

<申请号>=CN200580018343.X

<名称>=水性分散液、组合物和纸用涂层剂

<申请（专利权）人>=可乐丽股份有限公司

<发明（设计）人>=谷本征司;藤原直树

<申请日>=2005.05.16

<地址>=日本冈山县

<摘要>=[课题]本发明得到了即使在室温干燥下也可以形

成耐水性和透明性优异的皮膜、同时贮存稳定性优异的聚乙烯

醇系水性分散液、组合物和纸用涂层剂。[解决手段]所述树脂

的水性分散液、组合物和纸用涂层剂由至少含有20％重量具环

氧基的乙烯基单体单元(A)的聚合物和乙烯醇系聚合物(B)形

成，重量比(A)/(B)为2/100～200/100，与(B)结合的(A)的重量

比例相对于(A)的总重量为50％以上，且动态光散射法测定的

平均粒径为500nm以下。

<REC>

<申请号>=CN200610171326.6

<名称>=一种VMPET涂布薄膜及生产方法

<申请（专利权）人>=海南现代高科实业有限公司;

<发明（设计）人>=谢文波;王绍亮

<申请日>=2006.12.20

<地址>=571152海南省海口国家高新区狮子岭飞地工业园

<摘要>=一种新型涂布薄膜及生产方法。它是在真空镀铝PET(VMPET)薄膜表面上，以聚偏二氯乙烯(PVDC)、改性聚乙烯醇(PVOH)、丙烯酸(AC)为主要原料，经涂布法生产的具有特殊性能的VMPET涂布膜。

<REC>

<申请号>=CN200510122993.0

<名称>=高白度涂布纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=金东纸业（江苏）有限公司

<发明（设计）人>=王仁荣;吴国泉

<申请日>=2005.12.12

<地址>=212132江苏省镇江市大港兴港东路8号

<摘要>=本发明公开了一种采用轻质碳酸钙为颜料主要

成份的高白度涂布纸及其生产方法。高白度涂布纸包括原纸、

预涂层和面涂层，预涂层和面涂层依次涂在原纸上。预涂层和

面涂层是由颜料、羧甲基纤维素钠、胶乳、聚乙烯醇、分散剂、

消泡剂、耐水化剂、润滑剂和荧光增白剂组成。制作时，在原

纸表面依次涂覆预层和面涂层，经过烘干和压光处理后制成高

白度涂布纸。本发明所述的纸张白度(ISO)达到92％以上，具

有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200610074924.1

<名称>=等离子显示面板

<申请（专利权）人>=乐金电子（南京）等离子有限公司

<发明（设计）人>=李东桓;朴记洛

<申请日>=2006.04.04

<地址>=210038江苏省南京市经济开发区恒通大道77号

<摘要>=本发明公开了一种等离子显示面板，在等离子显

示面板用玻璃的表面涂抹了吸收性高分子。吸收性高分子包括

聚乙烯醇(polyvinylalcohol，PVA)、聚乙烯吡咯烷酮

(polyvinylpyrrolidone，PVP)等。因此，本发明的显示面板用玻

璃具有适合间隔壁或电极等构造物粘合在玻璃上的粘合能力

和表面粗糙的效果。

<REC>

<申请号>=CN99116688.4

<名称>=多功能刮墙腻子粉

<申请（专利权）人>=潘传章

<发明（设计）人>=潘传章

<申请日>=1999.10.05

<地址>=434100湖北省荆州市荆州区小北门外

<摘要>=一种多功能刮墙腻子粉、由滑石粉、重质碳酸

钙、膨润土、绢云母粉,瓷化钙粉、OK粉、植物龙胶粉,瓜尔豆

胶,羟乙基纤维素按比例称重干混均匀而成。用该腻子粉批墙,

流平性好,附着力强,耐水性好,强度高,耐打磨,能有效的保护墙

体并与各种装饰材料及涂料有机结合,无毒、无害、无污染、无

放射性、耐老化、不龟裂、耐候性好,防紫外线穿透,加工、储

运、施工方便,且价格低廉,使用寿命长,其综合性能大大优于聚

乙烯醇(107胶),氧化玉米淀粉、粮食淀粉及改性纤维素拌大白

粉或滑石粉配制的腻子。

<REC>

<申请号>=CN200710098076.2

<名称>=醋酸纤维纸的制造技术

<申请（专利权）人>=南通烟滤嘴有限责任公司;中国制浆造纸研究院

<发明（设计）人>=刘凡;林建;盛培秀;唐荣成;刘文;刘群华;陈雪峰;李杰辉;孟澎涛;赵涛

<申请日>=2007.04.27

<地址>=226001江苏省南通市孩儿巷北路73号

<摘要>=本发明公开了一种含有醋酸纤维的纸(cellulose acetate paper简称CAP纸)的制造技术，其特征在于CAP纸的定量为15g/m<SUP>2</SUP>－290g/m<SUP>2</SUP>；CAP纸可以是采用湿法或干法造纸两种工艺制成；CAP纸中的醋酸纤维的含量2－100％。在CAP纸生产过程中添加或在制成后涂布至少一种高分子材料，这些高分子材料可以是聚壳糖、聚乙烯醇(PVA)、改性淀粉、海藻酸的水溶性衍生物、干酪素、改性纤维素、聚氧化乙烯(PEO)、聚丙烯酰胺类等，高分子材料的加入量在0.1g/m<SUP>2</SUP>－70g/m<SUP>2</SUP>的范围内。

<REC>

<申请号>=CN200710015415.6

<名称>=一种石膏复合防水剂

<申请（专利权）人>=济南大学;

<发明（设计）人>=李国忠;李建权;关瑞芳

<申请日>=2007.04.20

<地址>=250022山东省济南市济微路106号济南大学

<摘要>=本发明属于建筑材料防水领域，涉及一种石膏复合防水剂，配比为：硬脂酸∶聚乙烯醇∶水∶复合乳化剂∶明矾石∶萘系减水剂∶羧酸盐∶为5－30∶2－10∶100－300∶0.05－0.5∶20－40∶5－8∶2－10。该石膏复合防水剂是一种乳浊液体，无毒、无刺激、均匀分散、易与水任意比混合。该石膏复合防水剂中的水乳液和无机盐防水剂减少了石膏固化后的毛细孔道，改变了石膏颗粒及毛细孔道的表面性质，从而增强了防水性能。该石膏复合防水剂可广泛应用于石膏板、石膏墙板、石膏砌块等石膏类制品的防水。

<REC>

<申请号>=CN200610020674.3

<名称>=阳光生物双向全降解膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=晋光全

<发明（设计）人>=晋光全

<申请日>=2006.04.10

<地址>=629300四川省大英县工业园区

<摘要>=本发明提供一种阳光生物双向全降解膜。其组份

包含淀粉30－32份、石蜡1.88－2.5份、聚乙烯醇1.56－2.19

份、1150A 1.25－1.88份、裂解剂0.75－0.94份、N200 4.68－

5份、催化剂0.09－0.12份、1i2A－1 0.9份、1F7B 0.9份、7042

160份、丙酮0－0.0096份、氢氧化钠0.0048－0.008份、六水

三氯化铁0.0072－0.0096份、二乙胺0.001－0.0011份、二硫

化碳0.004－0.0048份、氯化镍0.0012－0.0016份，该膜降解

率高，可达到100％，降解时间可调节，成本低，重量轻，强

度高，铺盖面积大，使用范围广，可用作农用地膜，日用塑料

袋，工业包装膜，一次性饭盒等。

<REC>

<申请号>=CN200380106981.8

<名称>=衍生的水凝胶和它们的用途

<申请（专利权）人>=布拉德福大学

<发明（设计）人>=S·T·布里特兰德;N·J·克劳瑟尔;D·艾戈兰德

<申请日>=2003.11.05

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=一种使水凝胶例如交联的聚乙烯醇水凝胶衍生

的方法，包括：减少水凝胶中包封水的程度和用包括有活性材

料例如氨基酸、肽或蛋白质的衍生试剂处理该材料。所制备的

聚合物材料可以用于“灵活的”敷料。

<REC>

<申请号>=CN200510048555.4

<名称>=一种治疗疤痕的药物制剂

<申请（专利权）人>=冯时;张放

<发明（设计）人>=冯时;张放

<申请日>=2005.11.17

<地址>=450003河南省郑州市金水区经四路6号院3号楼5号

<摘要>=本发明涉及一种生物制品—透明质酸酶和糖皮

质激素—去炎舒松配伍，搭载芳香族化合物—阿佐蒽，配以助

剂所形成的药物制剂。具有影响糖及蛋白质代谢，干扰纤维增

生的机制，对皮肤因手术、烧伤、烫伤以及意外损伤伤面所造

成的纤维蛋白过度增生和胶元纤维过度沉积所形成的局部隆

起、坚硬、色潮红、具痛痒感的疤痕疙瘩，有复平、软化、颜

色变淡红、解除痛痒感的治疗作用的药物制剂。其各成分的配

制份数为：透明质酸酶2份、去炎舒松40份、阿佐蒽333份、

助剂xo 2000－3000份，助剂xo可以为水解明胶200份、或可

以为单硬酯酸甘油酯2000份，可以为聚乙烯醇缩甲乙醛2000

份，或可以为聚异丁烯(MML.100)3000份，可以为丙三醇2000

份，或可以为聚羟乙基甲基丙烯酸酯(P－HEMA)2000份，可

以为丙二醇2000份，还可以为精制豆磷酯2000份，或可以为

生理盐水2000份。

<REC>

<申请号>=CN200480037603.3

<名称>=助焊剂

<申请（专利权）人>=苏威氟有限公司;

<发明（设计）人>=汉斯－瓦尔特·斯维德斯基;托马斯·博恩

<申请日>=2004.12.03

<地址>=德国汉诺威

<摘要>=本发明涉及一种助焊剂或一种助焊剂制剂，所述助焊剂制剂除复合碱金属氟化物之外包含水溶性的聚合物，优选地聚乙烯醇或聚乙烯醇衍生物。该水溶性聚合物可以颗粒或粉末形式包含在助焊剂制剂中，或可用作助焊剂或助焊剂制剂的水溶性包装。

<REC>

<申请号>=CN200610034754.4

<名称>=座厕杀菌防溅碟

<申请（专利权）人>=梁锡球

<发明（设计）人>=梁锡球

<申请日>=2006.03.31

<地址>=香港荃湾德士古道德丰大厦第2期1705室17/F

<摘要>=一种用于大便时防止座厕水飞溅的座厕杀菌防

溅碟：为以可降解塑料聚乙烯醇薄膜制成的双层中空周边密封

圆形片，或是其中一层呈波纹状，或是双层可降解塑料薄膜之

间有蜂窝状间隔或制成波纹状的瓦楞纸，或是双层可降解塑料

薄膜之间装有生石灰，外表面复有卫生纸。可降解塑料薄膜上

还可在表面上涂有蓝泡泡涂层，或是在表面上涂有纳米杀菌材

料涂层。由于本座厕杀菌防溅碟放在座厕内能防止水花四溅，

外加的蓝泡泡材料还可同时起到除臭杀菌净化冲厕水作用，更

能满足人们的需求，而当可降解塑料或瓦楞纸以淀粉等可溶于

水的材料制成，也很快会消溶并随水冲走不影响环境。

<REC>

<申请号>=CN95197367.3

<名称>=多层分析元件

<申请（专利权）人>=2860601加拿大有限公司

<发明（设计）人>=A·M·马利夫;Y·B·巴布里尤克;I·A·科彻托夫;A·S·帕福诺夫;Y·M·劳普克英;A·B·拉伯夫斯基

<申请日>=1995.12.14

<地址>=加拿大安大略

<摘要>=本发明涉及含可与待测样相互作用的试剂、可定

量检测待测样某一组分的多层分析元件,该元件包括一种固体

载体和一层附着其上的亲水层,后者由明胶、聚乙烯醇或上列的

混合物组成且含用量占总重5%～30%的一种显影剂及生色剂,

显影剂和生色剂重量比为1∶0.3～1∶3.0,显影剂在所述试剂

中的氧化剂作用下发生氧化反应,由此被氧化后的显影剂与生

色剂反应生成有色产物。本发明多层分析元件可用于医学和药

学,以及刑事领域。它可用于胆甾醇、氯离子和葡萄糖检测,故

便于囊纤维病、糖尿病以及高血脂症的诊断。

<REC>

<申请号>=CN99816258.2

<名称>=使用聚乙烯醇助剂施涂在疏水聚合物纤维上的阳离子带电涂层

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=卫宁;R·J·林;M·G·瓦里尔勒

<申请日>=1999.12.16

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种其上带有阳离子带电涂层的疏水聚合物纤

维,其中涂层包括已经过热而被交联的官能化阳离子聚合物,

例如表氯醇官能化的聚胺或表氯醇官能化的聚酰胺型胺。本

发明还提供一种纤维滤材,它包括上述表面带有阳离子带电

涂层的疏水聚合物纤维。本发明还提供一种制备纤维滤材的

方法。该方法涉及:提供由疏水聚合物纤维构成的纤维滤材

用可热交联官能化阳离子聚合物水溶液处理该纤维滤材,处

理条件应足以使纤维基本上用该官能化阳离子聚合物涂布,

其中该溶液包含官能化阳离子聚合物、聚乙烯醇、聚乙烯醇

的极性溶剂以及水;以及对所获得的已涂布的纤维滤材进行

热处理,处理温度和时间应足以使存在于疏水聚合物纤维上

的官能化阳离子聚合物交联。

<REC>

<申请号>=CN200410096978.9

<名称>=复方野菊花膜剂

<申请（专利权）人>=张贵君;罗容;张佳滨

<发明（设计）人>=张贵君;罗容;张佳滨

<申请日>=2004.12.09

<地址>=100088北京市西城区新德街20号甲20号楼503室

<摘要>=一种复方野菊花膜剂，处方由野菊花－薄荷－鹤

虱－苦参组成，其重量比为1.5∶1∶1.5∶1.5。复方野菊花膜

剂由野菊花等4种中药按照上述比例提取的水溶液(2g/mL，按

中药总重量计算)、I型胶原蛋白水溶液(3.5mg/mL)、聚乙烯醇

(PVA)5％丙三醇水溶液(将PVA加入5％丙三醇水溶液中，使

PVA的含量为3％，w/v)按照体积比4∶3∶1制备而成。复方

野菊花膜剂用于治疗由细菌和I型单纯疱疹病毒感染引起的黏

膜或角膜疾病，无不良反应。

<REC>

<申请号>=CN99802083.4

<名称>=二向色性偏振薄膜和含该薄膜的光学偏振器

<申请（专利权）人>=美国3M公司

<发明（设计）人>=W·L·考什;B·H·威廉姆斯;W·W·梅里尔

<申请日>=1999.01.08

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=一种二向色性偏振薄膜,它是例如如下制得的:先

将聚乙烯醇和第二聚合物(如聚乙烯基吡咯烷酮或磺化的聚酯)

溶解在溶剂中。聚乙烯醇与第二聚合物的重量比约为5∶1—

100∶1。将薄膜涂覆在基片上、干燥、随后对至少部分薄膜进

行拉伸取向。在薄膜中掺入二向色性染色材料(如碘)制成二向

色性偏振器。这种偏振器可与多层光学薄膜(反射偏振器)一起

用于形成光学偏振器。所述多层光学薄膜可含有两组或多组聚

酯薄膜,其中至少一组是双折射的并可拉伸取向。聚乙烯醇/第

二聚合物薄膜与多层光学薄膜可同时拉伸以同时取向两种聚

合物薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200710105752.4

<名称>=一种干式可充钒电池的制造技术

<申请（专利权）人>=北京普能世纪科技有限公司;

<发明（设计）人>=李林德;俞振华;吴正宇;鲁湛

<申请日>=2007.05.29

<地址>=100084北京市海淀区中关村东路1号清华科技园9号楼威新国际大厦四层04－09B

<摘要>=本发明涉及一种新型蓄电池，采用硫酸钒盐作为电池的正极和负极活性材料，正极电极活性材料由5价钒和4价钒的硫酸盐的混合体(其中5价钒和4价钒的硫酸盐各占50％)、硫酸、硫酸锂、石墨粉、聚乙烯醇、水按40～80％∶1～10％∶1～10％∶5～20％∶1～5％∶5～15％比例混匀填实，形成糊状固体材料。负极电极活性材料由3价钒和2价钒的硫酸盐的混合体(其中3价钒和2价钒的硫酸盐各占50％)、硫酸、硫酸锂、石墨粉、聚乙烯醇、水按40～80％∶1～10％∶1～10％∶5～20％∶1～5％∶5～15％比例混匀填实，形成糊状固体材料。所以本发明的蓄电池为干式可充钒电池。本发明的特点是利用离子态的钒元素作为活性材料，电化学可逆性好，循环寿命长。活性材料的硫酸钒盐被制成糊状固体，具有干电池的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510038438.X

<名称>=一种珠光颜料编码的聚合物微球及其制备方法

<申请（专利权）人>=东南大学

<发明（设计）人>=顾忠泽;长井圭治;赵祥伟;杨菡

<申请日>=2005.03.15

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=一种珠光颜料编码的聚合物微球及其制备方法，

涉及一种可以作为多重生物分析以及蛋白质、基因、药物筛选

的高通量载体的聚合物微球，该微球由乙烯聚合物和云母钛珠

光颜料组成，其中：聚合物微球中云母钛珠光颜料的含量为9～

80g/kg，乙烯聚合物为聚苯乙烯，或聚甲基丙烯酸甲酯，或聚

丙烯腈，或聚乙烯，或聚丙烯，或聚丙烯酸乙酯。制备方法包

括以下步骤：将乙烯聚合物溶解在有机溶剂中形成乙烯聚合物

溶液，乙烯聚合物溶液通过一种液滴生成装置滴到聚乙烯醇溶

液中，有机溶剂挥发完毕得到聚合物微球。

<REC>

<申请号>=CN200510030404.6

<名称>=微波暗室用微波吸收剂及其聚氨酯型吸收材料制造方法

<申请（专利权）人>=上海俊悦光纤网络科技有限公司

<发明（设计）人>=唐荣喜;章宏

<申请日>=2005.10.11

<地址>=200070上海市共和新路966号5楼504室

<摘要>=本发明涉及一种微波暗室用微波吸收剂及其聚氨酯型吸收材料制造方法，吸收剂由羰基物，铁氧体，碳吸收体，合成剂，调和剂，阻燃剂，液体阻燃剂组成；其配比(百分比)是：羰基物18－22，铁氧体8－12，碳吸收体25－35，合成剂4－6，调和剂4－6，阻燃剂18－22，液体阻燃剂8－12；聚氨酯型吸收材料制造方法，是通过以下步骤实现的：吸收剂均匀调和与水和聚乙烯醇溶剂内；将切割成型的聚氨酯浸入混合液中反复挤压达到一定重量后取出；进入烘房，待水份烘干后取出；进行表面处理；本发明的有益效果是：实现了多种微波吸收体的合成技术，提高了电磁波在材料内通过电场能量与磁场能量转换为热能；在国内原有材料基础上，吸收率提高70％以上。

<REC>

<申请号>=CN200710009789.7

<名称>=一种具有高透光率的纳米纤维增强复合树脂的制备

<申请（专利权）人>=福建师范大学;

<发明（设计）人>=刘海清;唐春怡;陈观福寿

<申请日>=2007.11.13

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及纳米复合材料领域，具体涉及具有高透光率的纳米纤维增强复合树脂材料。本发明采用的技术方案是：将高分子纳米纤维膜置于透明树脂稀溶液中，充分浸润，干燥即得到强透光纳米纤维增强复合树脂。纤维膜的厚度为15－160μm，其质量百分含量为2－60％，树脂稀溶液的浓度为3－15％，浸润时间为8－18小时。所述的高分子纳米纤维为纤维素纳米纤维、尼龙纳米纤维、聚碳酸酯纳米纤维、玻璃纳米纤维或碳纳米纤维。所述的透明树脂为聚乙烯醇、大豆分离蛋白、丙烯酸树脂、环氧树脂或聚碳酸酯。本发明采用的浸润法，设备、工艺简单，易于成型，适合于大量制备。复合材料中纤维含量高，可以高达40％，透光率良好且力学性能尤其是拉伸强度、抗张强度、模量优异。

<REC>

<申请号>=CN200510023666.X

<名称>=一种防白蚁防虫胶水及其应用

<申请（专利权）人>=上海富臣化工有限公司;深圳市展辰达化工有限公司;北京展辰化工有限公司

<发明（设计）人>=陈寿生

<申请日>=2005.01.27

<地址>=201700上海市青浦工业园区新区路579号

<摘要>=本发明公开了一种防白蚁防虫胶水，该胶水的组

分及其重量配比为固体含量为25％～50％的白乳胶(或聚醋酸

乙烯乳液、或聚乙烯醇溶液等或它们的混合物)90％～99.9％以

及防虫剂0.1％～10％。本发明的胶水可用于木质板材、高密

度中纤板、刨花板、指接板、夹板等木制品的粘接，形成防白

蚁防虫薄膜、层或整体木制品，阻止白蚁和其它蛀虫对木器的

蛀蚀，其防白蚁防虫效率高、药效持久、安全环保、施工简便，

可广泛应用于现代木家具的粘接和家庭、办公室的装饰装修中

的木板、夹板的粘接。

<REC>

<申请号>=CN200610128351.6

<名称>=短波长宽频带光敏感全息记录材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=河南大学

<发明（设计）人>=李若平;翟凤潇;王素莲;路海;黄明举

<申请日>=2006.12.07

<地址>=475001河南省开封市明伦街85号

<摘要>=短波长宽频带光敏感全息记录材料，由成膜基质

聚乙烯醇、单体、引发剂三乙醇胺和光敏剂核黄素组成，单体

为丙烯酰胺和N，N’－亚甲基双丙烯酰胺或者丙烯酰胺、N，

N’－亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酸。各成分质量百分比为：聚

乙烯醇40～60％、丙烯酰胺10～30％、N，N’－亚甲基双丙

烯酰胺3～10％、丙烯酸0～10％、三乙醇胺20～45％、核黄

素0.08～0.3％。制备方法包括：(1)制备聚乙烯醇水溶液；(2)

制备核黄素水溶液；(3)向(1)所得溶液中加入丙烯酰胺、N，N’

－亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酸单体水溶液和三乙醇胺；(4)暗室

中混匀核黄素水溶液和(3)所得混合液并冷却；(5)将(4)所得溶

液滴涂在洁净玻璃片上，暗室中自然干燥形成干膜。本发明使

用效果好。

<REC>

<申请号>=CN200710020145.8

<名称>=高强度塑木复合杆及其制作方法

<申请（专利权）人>=许黎明;

<发明（设计）人>=许黎明

<申请日>=2007.02.14

<地址>=213233江苏省金坛市洮西镇下新河集镇101－2号

<摘要>=本发明公开了一种高强度塑木复合杆及其制作方法，高强度塑木复合杆包括塑料管状体和复合固化填充芯，复合固化填充芯紧密地粘合在塑料管状体内，在复合固化填充芯的两端涂有防水涂层；所述复合固化填充芯的组份包括植物纤维、高分子粘合剂、混凝土，所述植物纤维的粒径为20目～200目，它为竹粉、木粉、谷壳粉、秸秆粉中的任一种，或它们的混合物；所述高分子粘合剂为丙烯酸酯或聚乙烯醇类；混凝土为镁水泥或硅水泥，高强度塑木复合杆既有足够的强度，又有很好的防水、防腐性能，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200610153970.0

<名称>=一种高质量数码影像涂料

<申请（专利权）人>=董善刚;刘永屏

<发明（设计）人>=董善刚;刘永屏

<申请日>=2006.09.13

<地址>=266510山东省青岛市经济技术开发区龙岗山路18号

<摘要>=本发明提供了一种高质量的数码影像涂料的配方。这种涂料的组成及重量百分比如下：高保水性树脂聚乙烯醇7－10，聚醋酸乙烯酯胶乳1－3，钛白粉1－2，纳米二氧化硅8－13，不透明聚合物1－5，轻质碳酸钙10－30，分散剂0.1－0.3，消泡剂0.05－0.1，阳离子固色剂1－3，去离子水30－50。这种高质量的数码影像涂料具有以下优点：彩色还原逼真，色牢度好，色彩鲜艳、丰满，图象清晰、有层次感，解像力好，具有高的光泽度、耐水性，喷墨打印后可迅速干燥等。

<REC>

<申请号>=CN03105232.0

<名称>=一种辊筒散点式涂浆合布工艺

<申请（专利权）人>=浙江环球鞋业有限公司

<发明（设计）人>=孙德生

<申请日>=2003.02.25

<地址>=325200浙江省瑞安仙降工业区环球鞋业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种鞋面布利用辊筒散点式涂浆

合布工艺，其主要特征是将含有60％的天然乳胶浆与加工后的

高粘聚乙烯醇溶液搅拌后利用刻有凹凸梯形花纹的辊筒使其

半浸在胶浆槽内，依靠辊筒转动，经过装在刀架上的刮刀刮除

多余胶浆，使带浆的凹面胶浆在被粘物间形成散点式胶浆层，

达到面布、里布材料的贴合，并采用直线拉边、压辊和网带加

压和加热烘干而完成合布的操作工艺。

<REC>

<申请号>=CN200610031740.7

<名称>=环保型水性多功能粘合剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=刘小虎

<发明（设计）人>=刘小虎

<申请日>=2006.05.31

<地址>=410007湖南省长沙市雨花区井奎路景芳苑4栋4单元107号

<摘要>=本发明公开了一种环保型水性多功能粘合剂及

其制备方法，是将苯乙烯与丁二烯的嵌段共聚物SBS、松香甘

油脂、萜烯树脂、环烷油、乳化剂、环己烷一起放入温度控制

在40－60℃的反应釜中搅拌，使其溶解成均匀透明的溶液；然

后将温度降至20－25℃，边搅拌该溶液边向溶液中缓慢滴入(6

－8)％聚乙烯醇水溶液，再搅拌而制成。用该组分和制备方法

制成的环保型水性多功能粘合剂具有溶剂含量低、性能好、无

毒、无污染、便于储存和运输、安全系数高、成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610097241.8

<名称>=复合型建筑外墙涂料

<申请（专利权）人>=江苏科技大学

<发明（设计）人>=郭文录

<申请日>=2006.10.24

<地址>=212003江苏省镇江市学府路江苏科技大学

<摘要>=本发明涉及建筑外墙涂料，其由复合型乳液、复合型成膜剂、填料及溶剂复合而成，其特征是复合型乳液的加入量为30％～45％，复合型成膜剂在涂料中的加入量为1－10％，溶剂10％～20％，钛白粉5％～10％，滑石粉5％～10％，方解石粉5％～10％，硅灰石粉5％～10％，其它助剂1％～2％。复合型乳液由苯丙乳液BC－01、醋酸乙烯乳液VAC及聚乙烯醇乳液PVA三种乳液复合而成。复合型成膜剂由A为乙二醇、B为乙二醇丁醚、C为丙二醇、D为丙二醇丁醚、E为2，2，4－三甲基－1，3－戊二醇单异丁酸酯组合形成，其中各成膜剂的组分为A5％－20％，B5％－20％，C15％－30％，D20％－30％，E20％－40％。本发明具有较好的黏结力、遮盖力、耐碱、耐水、耐刷洗性、干燥时间快、成本低、早期防水能力强等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710144405.2

<名称>=一种制备氧化铝/氧化钛系复相精细陶瓷材料的方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=杨勇;王铀

<申请日>=2007.09.30

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=一种制备氧化铝/氧化钛系复相精细陶瓷材料的方法，它属于高性能陶瓷制造技术领域。本发明解决了精细陶瓷材料制备过程中烧结温度高、时间长、能耗高、陶瓷素坯致密度低的问题，及在精细陶瓷原料粉(尤其是纳米级粉体)再造粒过程中抑制晶粒长大的难题。其方法步骤是在球磨机中用去离子水做介质将精细氧化铝和氧化钛粉体、粘结剂聚乙烯醇混合成均匀浆料；然后喷雾干燥再造粒；随后对所得粉体进行热处理；热处理粉体进行预压成型；坯料进行冷等静压成型后烧结。本发明方法在精细陶瓷原料粉(尤其是纳米级粉体)再造粒过程中有效的抑制了晶粒的长大。本发明的方法烧结温度低、生产成本低、简单易行，且应用前景广阔。本发明的产品的致密度达98％以上。

<REC>

<申请号>=CN96194201.0

<名称>=双组份聚合物组合物

<申请（专利权）人>=杨秀拨

<发明（设计）人>=杨秀拨

<申请日>=1996.04.09

<地址>=新加坡新加坡

<摘要>=一种含有组分A和B的包装,其中组分A含有Ai)

一种包括含有带羟基的单元的聚合物的溶液或分散体和Aii)一

种含有带羧基的单元的聚合物;组分B包括Bi)一种可与至少一

个羟基和至少一个羧基交联的多官能交联剂。组分A和B可提

供一种粘合剂,特别是用于木基材的粘合剂。组分A和B也可

用于在木基材上形成保护性涂层。组分Ai)的实例包括聚乙烯

醇的溶液或其他聚合物如聚醋酸乙烯酯/乙烯—醋酸乙烯酯在

聚乙烯醇中的分散体。适宜的组分Aii)包括羧化的丁苯橡胶胶

乳。组分A还可包括填料,例如用来提高耐水性。交联剂可以

是多官能氮丙啶,例如式(Ⅰ)的一种,其中R为聚合物链,Y为含1

—4个碳原子的低级烷基。

<REC>

<申请号>=CN200480015744.5

<名称>=包含双官能表面改性剂的聚乙烯醇缩丁醛片材

<申请（专利权）人>=索鲁蒂亚公司

<发明（设计）人>=W·陈

<申请日>=2004.06.07

<地址>=美国密苏里州

<摘要>=一种表面上沉积有双官能表面改性剂的聚合物

片材以及制造表面上沉积有双官能表面改性剂的聚合物片材

的方法。该聚合物片材优选包含聚乙烯醇缩丁醛、加在聚乙烯

醇缩丁醛中的增塑剂以及作为涂层沉积在经增塑的聚乙烯醇

缩丁醛上的双官能表面改性剂，该双官能表面改性剂包含抗粘

连链段和相容性链段，其中抗粘连链段包含烃基团，该烃基团

包括线形烃链、环状基团或线形烃链与环状基团的组合，相容

性链段包括磺酸盐、硫酸盐、羧酸盐或磷酸盐的基。一种制造

聚合物片材的方法，包括将双官能表面改性剂配置在所述聚合

物片材表面上，该双官能表面改性剂包含抗粘连链段和相容性

链段，其中相容性链段包括磺酸盐、硫酸盐、羧酸盐或磷酸盐

的基。

<REC>

<申请号>=CN200480034171.0

<名称>=感光聚合物印刷版前体

<申请（专利权）人>=爱克发－格法特公司

<发明（设计）人>=W·－K·格里斯;M·范达默;F·万盖弗

<申请日>=2004.09.01

<地址>=比利时莫策尔

<摘要>=公开了一种感光聚合物印刷版前体，该前体包括

以下述顺序在载体上的感光涂层和保护涂层，其中该感光涂层

包括在吸收光时可光聚合的组合物，该组合物包括基料，可聚

合的化合物，增感剂和光引发剂，和其中该保护涂层包括一种

或多种类型的聚乙烯醇，其特征在于该光引发剂是六芳基－双

咪唑化合物和用于保护涂层的所有聚乙烯醇的平均皂化度小

于93mol％。该印刷版前体具有高速度和良好的预热范围。

<REC>

<申请号>=CN200480044512.2

<名称>=高白度用纸

<申请（专利权）人>=集伟纸业化工股份有限公司;大桥耐二

<发明（设计）人>=蔡铭聪;大桥耐二;赫里·苏桑托

<申请日>=2004.11.29

<地址>=印度尼西亚爪哇东莫佐克托

<摘要>=本发明提供一种高白度用纸，其中，在添加荧光增白剂的纸的表面，设置由薄膜性水溶性树脂形成的层或由薄膜性水溶性树脂和另一水溶性树脂的混合物形成的层，且该纸的白色度在92～98％的范围内。最好，在该高白度用纸中的两个面上的薄膜性水溶性树脂的涂敷量大于或等于0.6g/m<SUP>2</SUP>、小于或等于5g/m<SUP>2</SUP>，另外，最好，上述薄膜性水溶性树脂为从聚乙烯醇，聚丙烯酰胺，羧甲基纤维素中选择出的至少一种。按照本发明，可获得添加荧光增白剂的纸的表面，即使用手接触的情况下，荧光增白剂仍不会附着于手上的，可用于黑白以及彩色的电子照相转印和喷墨记录这两种场合的高白度用纸。

<REC>

<申请号>=CN200580040428.8

<名称>=易粘合性聚酯薄膜及使用其的太阳能电池背面保护膜

<申请（专利权）人>=帝人杜邦薄膜日本有限公司;

<发明（设计）人>=久保耕司

<申请日>=2005.11.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种能够用于保护太阳能电池背面的易粘合性聚酯薄膜，其含有聚酯薄膜和在该聚酯薄膜一面上的树脂被膜，该树脂被膜含有下述树脂和交联剂，所述树脂选自玻璃化点为20～100℃的聚酯树脂、玻璃化点为20～100℃的丙烯酸树脂、这些树脂的组合、和这些树脂中任意之一与皂化度为70～90摩尔％的聚乙烯醇的组合。该薄膜的特征在于具有优异的机械性质、耐热性和耐湿性，同时与EVA的密合性优异。

<REC>

<申请号>=CN200910015019.2

<名称>=陶瓷预热器内筒的制备方法

<申请（专利权）人>=山东圣川陶瓷材料有限公司;山东省耐火材料工程研究中心;北京科技大学

<发明（设计）人>=陈俊红;宋月鹏;郑本水;封吉圣;赵兵;朱波;胡敏

<申请日>=2009.04.30

<地址>=255100 山东省淄博市淄川经济开发区胶王路创业中心171号

<摘要>=本发明涉及一种陶瓷预热器内筒的制备方法，包括配料、成型和烧成，其特征在于其配料重量百分组成为：SiC?50-90％、金属硅0-15％、其它0-15％和SCT复合添加剂0-15％。其中其它为甲基纤维素、羧甲基纤维素、聚乙烯醇、糊精、亚硫酸纸浆废液、硫酸铝、聚全氯化铝、多聚磷酸钠、焦磷酸钠、硅酸钠、铝溶液、磷酸铝、氧氯化锆和三聚磷酸钠中的一种、两种或任意几种以任意比例的组合。采用注浆成型、震动浇注成型、等静压成型、挤出成型和压制成型等成型方法成型。能够生产大尺寸耐磨防腐陶瓷挂板，密度高，强度大，热震性好。

<REC>

<申请号>=CN200410016144.2

<名称>=水基流延法制备高热导率氮化铝陶瓷基片的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=雒晓军;张宝林;李文兰;庄汉锐

<申请日>=2004.02.05

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及一种水基流延法制备集成电路氮化

铝陶瓷基片的方法。主要技术特征是把经过磷酸处理的氮化铝

粉末、烧结助剂和有机添加剂按照以下配方制备成浆料：氮化

铝粉末40～60wt％；氧化钇0.5～2wt％；氧化镝1～3wt％；

水10～20wt％；聚丙烯酸酯乳浊液0.2～1wt％；聚乙烯醇乳浊

液20～40wt％；甘油2～5wt％。将配制好的氮化铝浆料流延

成型制备成素坯膜，素坯膜经排胶、烧结制备成氮化铝基片。

该方法制备基片成本低，无污染，所得的基片热导率高，表面

平整，适合大规模工业生产。

<REC>

<申请号>=CN200410062258.0

<名称>=超高分子量聚乙烯微孔滤膜表面的亲水化改性方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈翠仙;郭红霞;王平;李继定

<申请日>=2004.07.02

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=超高分子量聚乙烯微孔滤膜的表面的亲水改性

方法属于臭氧接枝超高分子量聚乙烯微孔滤膜的制备领域，其

特征在于：利用臭氧在微孔滤膜表面引发接枝，它选择乙酸乙

烯酯(VAc)为接枝单体，接枝后再进行皂化水解，形成聚乙烯

醇(PVA)亲水基团，选择臭氧处理超高分子量聚乙烯微孔滤膜

的表面，所获得的微孔滤膜具有良好的亲水性和吸湿性，稳定

性也好。它不但克服了单纯臭氧处理时其亲水效果会随时间衰

减的弱点，而且可通过控制接枝单体的皂化度得到具有不同亲

水程度的亲水性微孔膜。

<REC>

<申请号>=CN200410011084.5

<名称>=以胶体晶体为墨水进行微接触印刷的方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=杨柏;阎新;姚计敏;陈鑫;张恺

<申请日>=2004.09.08

<地址>=130023吉林省长春市朝阳区前卫路10号

<摘要>=本发明涉及一种利用改进的微接触印刷技术对

胶体晶体进行图案化和转移及构造图案化异质胶体晶体的以

胶体晶体为墨水进行微接触印刷的方法。包括有序胶体晶体的

制备、具有有序微观结构的PDMS模板的制备、二维胶体晶体

在PDMS模板表面的图案化、涂有聚合物膜层的基底的制备、

胶体晶体的微接触印刷五个步骤。聚合物膜层材料是聚乙烯

醇、聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯。此方法不但实现了对胶体

晶体的微观图案化而且实现了胶体晶体向不同材质的基片的

转移。该方法具有简单快捷，方便灵活的特点，在同一基底上

可进行多次微接触印刷得到异质的胶体晶体膜，这种方法可广

泛地用于胶体晶体光学器件的设计和制备并将进一步促进新

型材料和光学器件的发展。

<REC>

<申请号>=CN200710120141.7

<名称>=一种纳米涂层背投显示屏

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=王琳;马斌;钟家湘;王书俊

<申请日>=2007.08.10

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=本发明涉及一种功能纳米涂层高清晰背投显示屏，属于材料技术领域。显示屏包括透明基片和功能纳米涂层。基片可以为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)等透明材料。功能纳米涂层中包含了某些稀土氧化物、氧化物或硫化物等纳米光散射填料，填料折射率在1.5～3.0之间，粒径在80～300nm范围内；涂层中还包含硝基清漆、丙烯酸、或聚乙烯醇缩丁醛形膜剂、稀料或酒精稀释剂、高色素碳黑增灰剂，以及分散剂；利用本发明的背投显示屏是一种新型的纳米涂层显示屏，具有在较大范围内调整的高亮度、大可视角及超高分辨率等优点。功能纳米涂层不受屏幕结构尺寸的限制，尤其适用于大型屏幕、异型屏幕和拼接屏幕。

<REC>

<申请号>=CN01126357.1

<名称>=对绿光敏感的光致聚合物全息记录材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=姚华文;黄明举;陈仲裕;侯立松

<申请日>=2001.07.27

<地址>=201800上海市嘉定区嘉定镇清河路390号

<摘要>=一种对绿光敏感的光致聚合物全息记录材料及

其制备方法,本发明的光致聚合物全息记录材料是一种光聚物

干膜。含有作为成膜物的聚乙烯醇,作为单体的丙烯酰胺和亚甲

基双丙烯酰胺,作为光引发剂的藻红B和作为共引发剂的三乙

醇胺。具体制备过程是:首先将聚乙烯醇溶解于蒸馏水中,制得

按重量比的10%的聚乙烯醇水溶液;第二步在聚乙烯醇水溶液

中加入溶解于蒸馏水的三乙醇胺;第三步再加入溶解于蒸馏水

中的藻红B晶体;第四步加入丙烯酰胺晶体和亚甲基双丙烯酰

胺晶体,制得光聚物溶胶;第五步将上述溶胶倒在平板上,陈化待

水份挥发后制得光聚物干膜。本发明的材料对绿光敏感,衍射效

率比在先技术的高,能够超过90%。尤其适用于光全息存储。

<REC>

<申请号>=CN200510029662.2

<名称>=水基流延工艺制备熔融碳酸盐燃料电池隔膜的方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=余晴春

<申请日>=2005.09.15

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种能源技术领域的水基流延工艺制备熔融碳

酸盐燃料电池隔膜的方法。本发明采用亚微米级的α－偏锂酸

铝粉末为原料，将原料加入聚乙烯醇PVA粘接剂的水溶液中，

进行球磨造粒，然后同时加入

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>纤维和水，搅拌后，得到含有α－

LiAlO<SUB>2</SUB>、PVA和

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>纤维的浆料，把该浆料流延成膜并干燥以后，用三片膜热

压成一张膜，就得到所需要的熔融碳酸盐燃料电池的隔膜。本

发明以水作为溶剂调配浆料，减少了化学试剂的使用量，更重

要的是使用水作为溶剂，大大减少了环境污染，改善了工作环

境，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200510073774.8

<名称>=偏振片

<申请（专利权）人>=住友化学株式会社

<发明（设计）人>=太田义辉;林成年

<申请日>=2005.05.24

<地址>=日本国东京都

<摘要>=(1)一种包含染料和受阻胺基化合物的偏振片。(2)

根据(1)的偏振片，其中所述的偏振片包含通过用于偏振片的粘

合剂粘贴的染料基偏振薄膜和保护薄膜，所述的用于偏振片的

粘合剂含有受阻胺基化合物和至少一种选自下列的粘合剂组

分：含有分子量为20,000至200,000的聚乙烯醇作为活性成分

的粘合剂组分，含有丙烯酸树脂作为活性成分的粘合剂组分和

含有氨基甲酸酯树脂作为活性成分的粘合剂组分。

<REC>

<申请号>=CN200580035068.2

<名称>=具有改善阳极的碱性电池

<申请（专利权）人>=吉莱特公司;

<发明（设计）人>=T·C·理查德斯;G·辛特拉;A·G·吉里辛斯基;蒋志平;R·C·派兰特

<申请日>=2005.10.13

<地址>=美国马萨诸塞

<摘要>=一种形成用于碱性电池的包含锌的阳极的方法。所述方法涉及将锌粒与优选包括聚乙烯醇的粘合剂、表面活性剂和水混合以形成润湿糊剂。将润湿糊剂模制成电池阳极腔体的大致形状，然后加热以蒸发水分。形成在锌粒之间具有微观空隙空间的固体多孔锌物质。可将该固体物质插入到电池阳极腔体中，然后加入优选包含氢氧化钾的含水碱性电解质。该固体物质吸收含水电解质并膨胀以填充阳极腔体形成最终的新鲜阳极。可加入锌纤维以增强所述固体物质的结构完整性。

<REC>

<申请号>=CN200810034112.3

<名称>=新型高Q微波介质陶瓷材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=卞建江;董云飞;袁亮亮;李杨珍

<申请日>=2008.02.29

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及几种新型高Q微波介质陶瓷材料及其制备方法，属特种陶瓷材料工艺技术领域。本发明的新型高Q微波介质陶瓷材料包括有四种化学式：(1)(1－x)Li<SUB>2</SUB>TiO<SUB>3－x</SUB>MgO，其中x为：0～0.981；(2)Li<SUB>2+x</SUB>Ti<SUB>1－4x</SUB>Nb<SUB>3x</SUB>O<SUB>3</SUB>，其中x为：0～0.1；(3)Li<SUB>2+x</SUB>TiO<SUB>3</SUB>，其中x＝－0.85～0.20；(4)Li<SUB>3</SUB>Mg<SUB>2</SUB>NbO<SUB>6</SUB>。其制备方法是：按上述规定化学式，换算出各原料的质量；原料采用化学分析纯，其纯度在99％以上的Li<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>、TiO<SUB>2</SUB>、MgO和Nb<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>原料；按1∶2∶0.75的重量比例分别将规定的原料、氧化锆磨球、无水乙醇装入树酯球磨罐内球磨24小时然后烘干，过筛；然后加入聚乙烯醇溶液进行造粒、过筛；然后将粉粒装入模具在150MPa压力下干压成型；然后将块体在1200～1350℃下煅烧2小时，最后得到所需的岩盐结构的高Q微波介质陶瓷材料。

<REC>

<申请号>=CN200810212609.X

<名称>=钒钛磁铁精矿钠化球团的造球方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团研究院有限公司;攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司;攀钢集团钢城企业总公司

<发明（设计）人>=付自碧;黎建明;孙朝晖;张林;刘泽贵;王斌;李坚;吴斌;颜世丽

<申请日>=2008.08.21

<地址>=611731四川省成都市高新区(西区)天朗路1号

<摘要>=本发明公开了一种钒钛磁铁精矿钠化球团的造球方法。该方法通过向钒钛磁铁精矿中加入一定量的硫酸钠和有机粘结剂，经润磨后喷水造球。有机粘结剂可以是羟甲基纤维素钠、羟甲基淀粉钠、聚乙烯醇或一种以上的混合物。采用有机粘结剂进行造球，可以在球团强度得到充分保障的情况下，避免因粘结剂带入硅、钙等有害元素，从而大大提高了钒钛磁铁精矿直接提钒的钒收率。

<REC>

<申请号>=CN200580013351.5

<名称>=湿度调节剂以及使用该湿度调节剂调节湿度的方法

<申请（专利权）人>=阿部富士男

<发明（设计）人>=阿部富士男

<申请日>=2005.02.25

<地址>=日本京都

<摘要>=本发明为具有其中将一种或多种水溶性聚合物

引入由一种或多种交联的吸水性聚合物所形成的三维骨架中

的结构的湿度调节剂。这里，对于吸水性聚合物来说，可以使

用聚丙烯酸盐或者一种或多种聚丙烯酸盐－聚乙烯醇的共聚

物。对于水溶性聚合物来说，可以使用聚乙烯醇和聚异丙基丙

烯酰胺中的一种或两种。

<REC>

<申请号>=CN200580038266.4

<名称>=车辆用弯曲夹层玻璃及安装有该弯曲夹层玻璃的车辆

<申请（专利权）人>=日本板硝子株式会社;

<发明（设计）人>=川口淳;下村高弘

<申请日>=2005.11.10

<地址>=日本国东京都

<摘要>=本发明提供一种在500Hz以下的低频区域没有固有振动的弯曲夹层玻璃，将该弯曲夹层玻璃安装于车身，弯曲夹层玻璃不与车身共振。作为贴合两张弯曲玻璃板并使其成为弯曲夹层玻璃的树脂中间膜，为一种例如将聚乙烯醇缩正辛醛膜夹在聚乙烯醇缩丁醛膜之间的三层结构的膜(隔音膜)，其中，在20℃的肖氏硬度在75度以下。

<REC>

<申请号>=CN200610043286.7

<名称>=溴芬酸钠滴眼液及其制备方法

<申请（专利权）人>=卢秀莲

<发明（设计）人>=卢秀莲;邢晋华;王绍同;贾涛;李大涛

<申请日>=2006.03.28

<地址>=272000山东省济宁市绿景园小区5号楼西栋东402号

<摘要>=本发明属医药技术领域，具体而言，主要涉及一

种溴芬酸钠滴眼液及其制备方法。本发明提供了一种溴芬酸钠

滴眼液，该滴眼剂含有活性成分溴芬酸钠、等渗剂氯化钠和水。

本发明还可以加入适量的pH值调整剂、金属螯合剂、抗氧剂、

抑菌剂和粘度调节剂。本发明的粘度调节剂优先选择聚维酮

K30、甲基纤维素、聚乙烯醇、卡波姆或玻璃酸钠中的一种或

多种。同时，本发明还提供了一种制备溴芬酸钠滴眼液的制备

方法，通过该方法制备的溴芬酸钠滴眼液，具有稳定好、安全

性高、刺激性小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200680015760.3

<名称>=具有楔形轮廓的聚合物夹层

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=D·J·李;H·亚卡达斯;R·A·海斯;L·A·梅耶森斯;J·K·特拉维斯;R·A·霍林斯沃思;M·L·桑德斯

<申请日>=2006.05.11

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明提供了自支持性粘合片材的连续料片，其含有至少一层聚合物组合物(例如聚乙烯醇缩丁醛)并且含有至少一个厚度轮廓不均匀的区域。这些料片可以用于平视显示器系统的遮风屏的生产中。遮风屏也可以任选地具有声学阻挡性能。

<REC>

<申请号>=CN200510122253.7

<名称>=蓝光转换合成白光的硅酸盐荧光体制备法

<申请（专利权）人>=天津理工大学

<发明（设计）人>=王达健;李岚;王继磊

<申请日>=2005.12.09

<地址>=300191天津市南开区红旗南路263号

<摘要>=本发明提供一种蓝光转换合成白光的硅酸盐荧

光体的气溶胶制备方法，属光电材料技术领域。方法的特征是

采用纳米尺度的二氧化硅颗粒作为预埋晶种，用弱酸进行胶

溶，并加入少量聚乙烯醇，与锶和铕的化合物按计量比一起配

成均匀溶液后雾化，使液滴内的水在飞行过程中蒸发，形成组

分分布均匀的球形干凝胶颗粒。凝胶颗粒进行还原热分解，即

可得到组分分布均匀的高纯球形铕掺杂硅酸锶荧光体。本方法

组合液相法、溶胶－凝胶法和喷雾热分解法的优点，荧光体大

小为几个微米至几十纳米大小的实心球体，不需球磨处理，适

合扩大规模生产。荧光体经蓝光转换成橙黄光，合成白光。

<REC>

<申请号>=CN02139592.6

<名称>=蓝色电子墨水微胶囊的制备方法

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=赵晓鹏;王建平

<申请日>=2002.12.09

<地址>=710072陕西省西安市碑林区友谊西路127号

<摘要>=电子墨水(微胶囊化电泳显示)微胶囊，是将包裹

有电泳显示液体的微胶囊排列在一个平面或曲面上构成的，胶

囊中的液体及颗粒可对电场做出响应，以呈现出不同的光学性

质，各个具有不同光学性质的点即可作为像素以实现显示。电

子墨水显示材料是由电泳颗粒、悬浮液、胶囊和基质组成的，

本发明中胶囊的壁材是氨基树脂、环氧树脂、聚乙烯醇缩醛等

有良好透明度并具有一定机械强度的有机聚合物，悬浮液为甲

苯、四氯乙烯等具有低介电常数、低粘度及高沸点的有机溶剂，

电泳颗粒为蓝色颜料或染料，用油相分离法在颗粒表面包裹聚

乙烯以及用原位聚合法包裹脲甲醛树脂对其进行表面改性。本

发明所选壁材及包囊方法，使胶囊的机械强度、表面光洁度和

产率都有显著提高。

<REC>

<申请号>=CN200420080060.0

<名称>=擦车吸水两用聚乙烯醇清洁海绵

<申请（专利权）人>=昆勤清洁用品(昆山)有限公司

<发明（设计）人>=王万玉

<申请日>=2004.09.30

<地址>=215311江苏省昆山市经济技术开发区巴城工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种擦车吸水两用聚乙烯醇

清洁海绵，由聚乙烯醇颗粒和聚乙烯醇合成的鹿皮巾组成，聚

乙烯醇合成的鹿皮巾中间设有聚脂布，由聚乙烯醇合成的鹿皮

巾包裹聚乙烯醇颗粒组成擦车用清洁海绵，擦车用清洁海绵由

两个弧面接合而成，擦车用清洁海绵一弧面设有凹凸相间的压

花，另一弧面呈光滑状，两弧面上都设有凹槽。本实用新型对

一般擦车清洁时可兼具吸水及擦拭脏污且清洁力度分布均匀，

使用寿命也增长。大大方便人们在清洁工作上的效果。

<REC>

<申请号>=CN92208172.7

<名称>=美容按摩毛巾

<申请（专利权）人>=郑瑞荣;黄卫志;黄才

<发明（设计）人>=郑瑞荣;黄卫志;黄才

<申请日>=1992.05.04

<地址>=518000广东省深圳市梅园路1栋(工商局宿舍)404房

<摘要>=本实用新型是一种美容按摩毛巾，由无毒乙烯醇

泡沫海绵(2)、(2)′和柔软耐酸性物质(1)三层结构组

成，它具有吸水力强，能快速吸干皮肤表面水分，又能

按摩皮肤，避免损坏皮肤，从而使皮肤表面血管活力

增强，皮肤细腻；制做简单，经济耐用，使用方便，湿润

时柔软，富有弹性，不发臭，干燥时变硬易于携带等优

点。

<REC>

<申请号>=CN99220081.4

<名称>=汽车窗玻璃遮光复合网

<申请（专利权）人>=王群

<发明（设计）人>=王群

<申请日>=1999.03.04

<地址>=266001山东省青岛市四方路79号

<摘要>=汽车窗玻璃遮光复合网是一种贴在汽车窗玻璃

上的遮挡阳光的用品。包括有纤维布网作为基布,其特征在于在

纤维布网两面各有一层聚乙烯醇胶层,聚乙烯醇胶层的一个侧

面的外面涂有一层压敏不干胶层。优点是:使用时,虽有阳光强

烈照射,不会形成阳光反射镜面,不影响其他车辆驾驶员的视线,

保证车辆行驶安全。

<REC>

<申请号>=CN90217495.9

<名称>=漏版印刷用版纸

<申请（专利权）人>=文化部文化科技开发中心

<发明（设计）人>=郝庆丰;徐一良

<申请日>=1990.08.09

<地址>=100010北京市朝内大街203号

<摘要>=本实用新型涉及了一种漏版印刷用版纸，这种版

纸是由无纺布等具有纤维空隙的版纸基上涂覆一层

常用聚乙烯醇感光材料。使用这种版纸印刷可以得

到丝网印刷的效果，可以使用涂料、丝网印刷油墨、发

泡油墨等多种颜料进行印刷，能够印刷请柬、贺年片、

手帕、背心等等物品。使用这种版纸制版非常方便，可以通过打字、复

印、毛笔等多种手法进行制版，完全明室操作、价格低

廉，便于推广。

<REC>

<申请号>=CN98235076.7

<名称>=吸水巾

<申请（专利权）人>=林铭贤

<发明（设计）人>=林铭贤

<申请日>=1998.09.16

<地址>=511761广东省东莞市虎门镇博美工业区

<摘要>=本实用新型涉及一种清洁、洗涤用的吸水巾。吸

水巾主要由PVA(聚乙烯醇)制成,PVA分成上下两层(1)、(3),

两层之间还有加强层(2)。本实用新型结构简单、坚固,使用效

果好,特别适合于作运动汗巾。

<REC>

<申请号>=CN00264457.6

<名称>=超薄型防弹玻璃

<申请（专利权）人>=曹元

<发明（设计）人>=曹元

<申请日>=2000.12.05

<地址>=310012浙江省杭州市翠苑二区41幢4单元602室

<摘要>=本实用新型公开了一种超薄型防弹玻璃。它水平

放置，从上到下依次由5～8mm的浮法玻璃、0.3～1.5mm的

聚乙烯醇缩丁醛薄膜、5～8mm的浮法玻璃、1～4mm的离子

塑料膜或聚乙烯醇缩丁醛薄膜、1～4mm的浮法玻璃或钢化玻

璃，通过高温高压压制而成。本实用新型采用玻璃，聚乙烯醇

缩丁醛膜，离子塑料膜复合而成的防弹玻璃，其特点是结构轻、

防暴、防划伤。

<REC>

<申请号>=CN01244347.6

<名称>=轻型防弹玻璃

<申请（专利权）人>=洛阳玻璃股份有限公司

<发明（设计）人>=张驰;王兴辉;郭红丽;李益民

<申请日>=2001.08.13

<地址>=471009河南省洛阳市唐宫路

<摘要>=本实用新型属于安全玻璃制作技术。提出的轻型

防弹玻璃由经离子交换处理的化学强化玻璃和聚乙烯醇缩丁

醛胶片复合构成,即其是由四层化学强化玻璃和三层聚乙烯醇

缩丁醛胶片交替叠加并经高压热合构成的复合体结构。本实用

新型具有良好的防弹性能和单位面积重量轻的特点。

<REC>

<申请号>=CN98242821.9

<名称>=洗涤品

<申请（专利权）人>=顾一平

<发明（设计）人>=顾一平;陈业琴

<申请日>=1998.11.30

<地址>=213002江苏省常州市北环路锦绣花园11幢常州市高达保洁用品厂

<摘要>=本实用新型中的聚乙烯醇树脂能溶于水，表面活

性剂和添加剂也同样能溶于水，细微孔的存在加大与水的接触

面，且形状为薄片，所以溶解较快；固体状的洗涤品对外包装

的要求相对粉状和液态状洗涤品低；搬运方便，且使用时计量

易掌握，手洗、机洗都适用。

<REC>

<申请号>=CN90214534.7

<名称>=水泥彩色大理石装饰板

<申请（专利权）人>=周士启

<发明（设计）人>=周士启

<申请日>=1990.09.14

<地址>=223800江苏省宿迁市服装厂郭顺林转

<摘要>=本实用新型涉及一种人造大理石板，它由基层和

彩色装饰层胶合而成，基层由普通硅酸盐水泥和砂制

成，彩色装饰层由白水泥、各色无机颜料和聚乙烯醇

缩甲醛胶制成，它们为一整体。本实用新型工艺简

单，成本低廉，彩色纹理自然生成，变化无穷，可广泛

用于楼堂馆所的墙、地表面的装饰，也可制成桌面、茶

几面等。

<REC>

<申请号>=CN86204410

<名称>=可折叠轻便雨鞋

<申请（专利权）人>=杨菊成

<发明（设计）人>=杨菊成

<申请日>=1986.06.12

<地址>=湖南省常德地区石门玻璃厂

<摘要>=一种可折叠轻便雨鞋，一双重量不超过二百克。

下雨雪时，直接套穿在皮鞋、布鞋或其他鞋之外，不

用脱鞋，不用时，用废纸揩擦后可折叠成小块装进衣

袋或文件包中，特别适宜外出或旅游时使用。此鞋成

本低廉，每双不超过三元。耐用易修，一般可用三至

五年，如有损坏，自己可以修补。生产工艺简单，材料

易得，投资少，中小制鞋厂、塑料厂、化工厂、个体户

都可生产。

<REC>

<申请号>=CN95240101.0

<名称>=改性聚乙烯醇辫子刷

<申请（专利权）人>=常熟市合成纤维研究所

<发明（设计）人>=黄文虎

<申请日>=1995.07.04

<地址>=215535江苏省常熟市徐市镇

<摘要>=

一种装在电动工具上，用于金属、皮革、木材等的

表面砂磨的改性聚乙烯醇辫子刷，它包括：连接件上

套有垫圈、外固定罩、丝束定位圈、内固定罩并一起固

定，保护铁圈卡在外固定罩上，含磨料的改性聚乙稀

醇丝束穿在丝束定位圈中。本实用新型是一种既有

刚性又有砂磨功能，对加工件表面砂磨光洁度好的砂

磨工具。

<REC>

<申请号>=CN85200159

<名称>=石棉铁导轴承和止推盘磨擦片

<申请（专利权）人>=沈阳潜水泵厂

<发明（设计）人>=宁殿如

<申请日>=1985.04.01

<地址>=辽宁省沈阳市和平区十三纬路二段十四号

<摘要>=一种石棉铁导轴承和止推盘磨擦片，是由石

棉布浸渍聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛树脂为材料制

成的，具有良好的亲水性，适于在水和海水介质

中使用。石棉铁导轴承和由止推盘磨擦片粘结在

用铸铁制作的底座上构成的石棉铁止推盘，耐磨

性好，线膨胀系数小，承受轴向力大(可达1100

～3000kg/cm<SUP>2</SUP>)，使用寿命长，是一种可用

于潜水电机或其他水下装置上的润滑型轴承。

<REC>

<申请号>=CN94237182.8

<名称>=排吸两用胶管

<申请（专利权）人>=吴家其

<发明（设计）人>=吴家其

<申请日>=1994.04.23

<地址>=410003湖南省长沙市东风路东风二村7栋1门601室

<摘要>=排吸两用胶管由呈直向W形的经线和呈螺旋

圆圈形的纬线构成管壁的中间骨架，在中间骨架内、

外侧分别涂覆和聚结有改性热塑性弹性体内层与外

层，在中间骨架的中间渗透和聚结有改性热塑性弹性

体中间层。经线和纬线分别由铁丝和弹簧钢丝外浸

涂聚乙烯醇层后再包覆涤棉混纺纱层构成。其生产

工艺和设备简单，手工工序少，工人劳动强度低。产

品轻而软柔，抗压强度好，弯曲半径小，便于盘绕收卷

和运输。可广泛用作各种泵的进水管和排水管。

<REC>

<申请号>=CN92225022.7

<名称>=高散热印刷电路板

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=何玉华

<申请日>=1992.06.16

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=高散热印刷电路板，由表面覆盖氧化膜绝缘层的

金属基板与带有图形铜箔的浸胶玻璃布半固化片经

涂覆聚乙烯醇缩醛胶后热压粘结在一起构成。本印

刷电路板导热性能好，具有良好的电磁屏蔽性能。工

艺制作简便、成本低，图形铜箔线条精细。除做为一

般电子线路散热性较高的电路板外，还可用作混合集

成电路基板、汽车及电子交换机用电装部件、安装电

阻及功率晶体管等发热元件用基板。

<REC>

<申请号>=CN97208408.8

<名称>=彩色偏振膜片

<申请（专利权）人>=张钢虎

<发明（设计）人>=张钢虎

<申请日>=1997.01.09

<地址>=710003陕西省西安市习武园11号董明义转

<摘要>=本实用新型公开一种彩色偏振膜片,其由四层不

同厚度的聚乙烯醇薄膜叠加而成。其中每层聚乙烯醇薄膜是经

碘溶液和硼酸溶液浸渍处理,然后用不粘胶粘合。该膜片制做工

艺简单、成本低廉、但用途广泛、特别在防伪及动态山水画等

方面的应用其优点尤为突出。

<REC>

<申请号>=CN02233341.X

<名称>=聚乙烯醇共聚体水凝胶软性人工角膜

<申请（专利权）人>=马伟建

<发明（设计）人>=马伟建;胡磊;马润青;毕闻博

<申请日>=2002.04.28

<地址>=271000山东省泰安市泰山大街泰山医学院附属医院眼科

<摘要>=本实用新型涉及一种聚乙烯醇共聚体水凝胶软

性人工角膜，它由人工角膜主体、纯钛金属层和低分子肝素涂

层组成，其特征在于：人工角膜主体上设有固定孔，人工角膜

主体的周边部包裹覆盖有环带状的纯钛金属层，人工角膜主体

的非周边部内侧涂敷有低分子肝素涂层。它结构简单合理，一

体化设计实现了人工角膜在光学特性与生物相容性方面的理

想结合，消除了长期困扰的材料间界面的连接问题，扩大了视

野，简化了手术操作，减少了角膜创伤和眼部并发症，提高了

复明率。

<REC>

<申请号>=CN90227148.2

<名称>=停电后仍能保冷的电冰箱

<申请（专利权）人>=宣捍东;柏玉发

<发明（设计）人>=宣捍东;柏玉发

<申请日>=1990.12.30

<地址>=239000安徽省滁州市南谯路129号

<摘要>=本实用新型公开了一种停电后仍能保冷的电冰

箱，在冷藏室及冷冻室之间装有由融化焓较大的物质

构成的蓄冷器，冰箱通电工作时，可以通过蓄冷器吸

收冷藏室的热量，代替下蒸发器，降低冷藏室的温

度。冰箱停电后，蓄冷器仍能维持冷冻室和冷藏室内

温度不迅速上升。

<REC>

<申请号>=CN87206878

<名称>=碳化硅再结晶热电偶保护管

<申请（专利权）人>=第五砂轮厂

<发明（设计）人>=国兴杰;刘琨

<申请日>=1987.04.23

<地址>=陕西省临潼县8号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种用于热电偶测温时起保护

作用的外套管。由再结晶的碳化硅(SiC)质材料组

成，其中碳化硅成分含量97±2％，晶型为α型碳

化硅(α—SiC)约88～98％，β型碳化硅

(  —SiC)约2～12％。具有耐高温、耐腐蚀、热传

导系数高和热稳定性能好等优点，适于冶金、化工、硅

酸盐等行业高温窑炉的恶劣环境下使用。

<REC>

<申请号>=CN91218013.7

<名称>=点阵针击式打印蜡纸

<申请（专利权）人>=江一新

<发明（设计）人>=江一新

<申请日>=1991.07.08

<地址>=310014浙江省杭州市朝晖一区5幢603

<摘要>=本实用新型为一种计算机专用打印蜡纸，其特征

是只由打印纸和底版纸组成，打印纸由长纤维基纸和

涂覆在其表面的由聚乙烯醇缩丁醛、二丁酯、硝化棉、

环氧树脂、油酸、钛白油及溶剂混合而成的针击式打

印膜构成。其优点是坚韧耐印，无需衬纸，耐印份数

为一般蜡纸的二倍以上，而且成本低，效益高，可清晰

地打印其它蜡纸无法打印的16×16点阵字体，对打

印针头无任何损害，其实用价值较好。

<REC>

<申请号>=CN92200769.1

<名称>=多功能冷藏运输集装箱

<申请（专利权）人>=黑龙江商学院附属制冷设备厂

<发明（设计）人>=廖明义;宋立卓;金立芝

<申请日>=1992.01.16

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市通达街50号

<摘要>=一种多功能冷藏运输集装箱，由制冷管组1、隔

热箱体2、蓄冷管组3、箱门4组成，蓄冷剂采用聚乙

烯醇硼砂胶凝状蓄冷剂，蓄冷管为高密度聚乙烯塑料

管，本实用新型使用方便，使用寿命长，蓄冷时间短，

对被冷藏物污染少。

<REC>

<申请号>=CN97201725.9

<名称>=一种药物贴膜结构

<申请（专利权）人>=天津市桑迪斯医药保健品有限公司

<发明（设计）人>=李建民

<申请日>=1997.03.14

<地址>=300101天津市南开区水上公园路49号

<摘要>=本实用新型涉及一种药物贴膜结构。本贴膜由载

体、药物涂层及油膜保护层构成,其载体为聚乙烯醇药物树脂聚

合物涂层,成品贴膜设有可使之分割的撕裂线,本实用新型具有

制作工艺简单,使用方便,有利药效充分利用的显著优点。

<REC>

<申请号>=CN96212834.1

<名称>=一种汽车上光器

<申请（专利权）人>=和长胜

<发明（设计）人>=和长胜

<申请日>=1996.05.21

<地址>=450003河南省郑州市政七街十三号

<摘要>=本实用新型属于一种汽

车上光器，它由贮存液体上光剂的容器

(1)和聚乙烯醇缩甲醛泡沫材料(2)组成，

泡沫材料(2)设置于容器(1)端口且与容

器(1)紧密结合。具有结构简单，使用方

便，效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN87217103

<名称>=输水钢管复合水泥砂浆衬里结构

<申请（专利权）人>=徐宗纹

<发明（设计）人>=徐宗纹

<申请日>=1987.12.29

<地址>=天津市河北区淮安道水宿舍五号门101号

<摘要>=一种输水钢管的防腐内衬，由三层复合结构组

成。包括粘接过渡层、隔水绝缘层和隔水保护层。粘

接过渡层由水泥、砂、复合胶体用水拌合后凝结而成，

隔水绝缘层为素水泥层，隔水保护层是普通水泥砂

浆。本实用新型衬里结构在施衬时可避免发生顶面

大面积坠落、空鼓和开裂现象。

<REC>

<申请号>=CN96237096.7

<名称>=一种改进的防弹玻璃

<申请（专利权）人>=广东伦教汽车玻璃有限公司

<发明（设计）人>=何自强;周军山

<申请日>=1996.06.21

<地址>=528308广东省顺德市伦教镇新兴路9号

<摘要>=本实用新

型提供一种改进的防弹

玻璃，其结构特征是在现

有的防弹玻璃的非着弹

面贴上1～2层抗冲强

度和破裂强度比较高，而

透光度好的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。该薄膜在防弹玻璃中

弹时能粘住所产生的玻璃碎片而不让其飞溅，避免伤人事故的

发生，有效地克服现有技术的不足。本实用新型特别适合于银

行、金融场所、金银珠宝店、重要办公室及运钞透光隔板使用。

<REC>

<申请号>=CN90202925.8

<名称>=防火防水油毡

<申请（专利权）人>=朱方伍;李信能;向见君

<发明（设计）人>=朱方伍;李信能;向见君

<申请日>=1990.03.12

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市新民路34号区公安厅大院8区7栋36号

<摘要>=本实用新型提供一种防火防水油毡，它是用油毡

原纸1浸涂中性水溶性胶状复合树脂2制成。该防

火防水油毡制造简单，生产过程不会造成污染，成本

不超过普通油毡的造价，不易老化，使用时间长，耐

热、冷，不透水，防火性均达到或超过国标，完全可以

代替普通油毡，广泛应用在各种需防火防水的建筑和

场所。

<REC>

<申请号>=CN94248281.6

<名称>=育苗纸

<申请（专利权）人>=天津市河北区职工大学

<发明（设计）人>=谢明;宋绍奎;李长华;魏虹

<申请日>=1994.12.20

<地址>=300240天津市河北区职工大学

<摘要>=本实用新型提供了一种防腐抑菌育苗纸,所说纸

包括纸质层和涂层,所说纸质层为天然纤维牛皮纸,所说涂层为

在所说纸质层表面施涂有含由从甲醛、乙二醛和戊二醛组成的

一类醛中选出的醛,从硫酸铜、五氯酚酮、8－羟基喹啉铜、羟

基壬基磺酸铜和十二烷基苯磺酸－乙二胺铜络盐组成的一类

铜盐中选出的铜盐,从福美双和福美锌组成的一类有机硫选出

的有机硫及从聚丙烯酸钠盐、聚乙烯醇缩甲醛、聚乙烯醇缩丁

醛、聚乙烯醇、羟甲基纤维素组成的一类粘合剂中选出的水溶

性粘合剂混合均匀后所得的混合物。

<REC>

<申请号>=CN96237130.0

<名称>=一种设有航导天线的汽车防弹玻璃

<申请（专利权）人>=广东伦教汽车玻璃有限公司

<发明（设计）人>=何自强;周军山

<申请日>=1996.06.28

<地址>=528308广东省顺德市伦教镇新兴路9号

<摘要>=本实用新型提供

一种设有航导天线的汽车防弹

玻璃，其特征在于在防弹玻璃

的玻璃夹层内设有一条直径不

大于0.3毫米的航导天线，其两

个引线头延伸到防弹玻璃外。

使用时将航导天线与全球定位

系统联接，即可发射与接收信号，使总部随时了解该车的行踪，在

发生劫案时能尽快追踪破案。进一步提高汽车的防盗功能，特别

适合运钞车等重要车辆使用。

<REC>

<申请号>=CN00263400.7

<名称>=食品包装用复合膜

<申请（专利权）人>=平湖市比例包装材料有限公司

<发明（设计）人>=王彤

<申请日>=2000.12.18

<地址>=314200浙江省平湖市南门

<摘要>=本实用新型公开了一种食品包装用复合膜,它包

含有芯层,在芯层上侧涂布了聚乳酸层,在芯层下侧涂布了聚乙

烯醇层,芯层是由二层纸层和一层聚乙烯醇层组成,聚乙烯醇层

位于二层纸层之间。本实用新型所述的食品包装用复合膜具有

易自然降解和较好的折叠性、防水性、隔气性、热封性,十分适

合用于制作液体食品包装容器。

<REC>

<申请号>=CN200620069895.5

<名称>=延胡索酸泰妙菌素微囊

<申请（专利权）人>=江苏赛奥生化有限公司

<发明（设计）人>=韩勤更;付慧萍;沈春梅

<申请日>=2006.03.07

<地址>=226005江苏省南通市越江路98号

<摘要>=本实用新型公开了一种延胡索酸泰妙菌素微囊，

有延胡索酸泰妙菌素细晶体，在延胡索酸泰妙菌素细晶体外包

裹聚乙烯醇包埋剂层。本实用新型微囊包埋均匀，无飞粉，对

动物呼吸道无刺激作用，且易被动物利用。

<REC>

<申请号>=CN02275100.9

<名称>=复合仿真木纹装饰线

<申请（专利权）人>=刘云;吕凤翼

<发明（设计）人>=刘云;吕凤翼

<申请日>=2002.09.03

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街458号3号楼2单元103

<摘要>=本实用新型涉及一种复合仿真木纹装饰线，属建

筑装饰材料技术领域，它由用石膏粉、氧化镁、氯化镁、四氧

化三铁、聚乙烯醇、木质锯末、经粉碎的稻壳或各种秸秆、玻

璃纤维丝或玻璃纤维网格布或塑料牵筋制成的复合装饰线基

材、环保型胶粘剂和环保型PVC仿真木纹系列软片构成，具

体结构是：在复合装饰线基材外表面和仿真木纹系列软片内表

面涂上环保型胶粘剂，再粘合一起构成复合仿真木纹装饰线；

本实用新型具有节约木材、仿真木纹效果好、表面纹理清晰、

无色差、不怕潮湿、不变形、生产成本低、防火阻燃、表面易

擦洗、不变色、施工安装方便、不易折断、使用寿命长的有益

效果和优点。

<REC>

<申请号>=CN93226096.9

<名称>=制造聚乙烯醇缩甲醛纤维的缩醛化装置

<申请（专利权）人>=上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=李信型;曲哲明;童伟明;陈春生;董经利;陶建平;杨丕仁;陆孝兴;张治东;殷嘉伟;李生诗

<申请日>=1993.07.30

<地址>=200540上海市金山卫

<摘要>=一种用于制造聚乙烯醇缩甲醛纤维的缩醛化装

置，主要由纤维输送网、醛化液进液系统和隧道形醛

化密闭室等组成，聚乙烯醇纤维由输送网送入密闭室

被醛化液喷淋以进行缩醛化反应。本实用新型的特

征在于醛化密闭室为由若干节圆筒节联接而成的圆

筒结构，圆筒节间用耐酸橡胶密封圈联接。所有圆筒

节及其内部构件均由耐蚀玻璃钢材料制成。本实用

新型提供的醛化装置不仅造价低、耐腐蚀性能良好，

且醛化密闭室一旦出现腐蚀渗漏后可分段进行更换，

制造安装及维修均较方便。

<REC>

<申请号>=CN97218016.8

<名称>=具有防凝玻璃结构的冷藏柜

<申请（专利权）人>=林重雄

<发明（设计）人>=林重雄

<申请日>=1997.05.26

<地址>=台湾省高雄市三民区民业路25巷1号

<摘要>=本实用新型涉及具有防凝玻璃结构的冷藏柜,本

实用新型冷藏柜具有柜体和底座,其特征是用于展示部分的玻

璃结构由两层透明玻璃形成一夹层,在其间置入聚乙烯醇缩丁

醛膜及钨丝层,二层玻璃完全密合,在该钨丝层的两对称端各设

有导电铜片,聚乙烯醇缩丁醛膜经高压高温处理后可透明化并

使上下层玻璃胶合,钨丝通电后使玻璃表面发热,从而防止水气

凝结附着。

<REC>

<申请号>=CN97217621.7

<名称>=高强石膏空心墙体

<申请（专利权）人>=赵兰生

<发明（设计）人>=赵兰生

<申请日>=1997.05.17

<地址>=031300山西省灵石县张家庄镇张家庄村490号

<摘要>=本实用新型涉及一种高强石膏空心墙体。该高强

石膏空心墙体包括防水基体,它还包括若干层尼纶纤维网布、若

干根空心管、若干层玻璃纤维网布;若干层尼纶纤维网布设在防

水基体的一侧,若干层玻璃纤维网布设在防水基体的另一侧,若

干根空心管并列设在防水基体的中间并位于尼纶纤维网布和

玻璃纤维网布之间。本实用新型具有强度高、不怕潮、抗拉、

抗弯曲强度好和承受力强、能取代粘土砖作外墙墙体使用等优

点。

<REC>

<申请号>=CN95228122.8

<名称>=仿瓷石膏装饰品

<申请（专利权）人>=黄运桂

<发明（设计）人>=黄运桂

<申请日>=1995.11.27

<地址>=336300江西省宜春市中山东路21号

<摘要>=

本实用新型公开的一种仿瓷石膏装饰品，可广泛

用于建筑物的内墙装饰和吊顶装饰，其特征是在各种

各样几何形状和花纹图案的石膏基体(1)的表面涂复

一层底涂剂(2)，在底涂剂(2)上再涂复一层面涂外罩

剂(3)，使之除保留高强质轻特性外，还具表面洁白如

瓷、防水防潮防霉变、耐水擦拭、阻燃、耐酸耐碱、耐污

渍渗透、价廉物美、使用寿命长等特点和优点，是现有

石膏装饰材料的替代产品。

<REC>

<申请号>=CN87204510

<名称>=复合装饰玻璃

<申请（专利权）人>=俞贤义

<发明（设计）人>=俞贤义

<申请日>=1987.08.17

<地址>=湖南省株洲市铜圹湾省建材技校

<摘要>=一种复合装饰玻璃，是在切割成一定大小和形状

的玻璃上涂刷加有所需颜料或适量填料的聚乙烯醇

缩丁醛、氨基树脂、环氧树脂、丁腈等作装饰层、增强

层、保护层、连接层，装饰层也可是镀铝或银，制成单

色或仿大理石、花岗岩花纹的单面或双面装饰玻璃，

其表面光亮如镜，色彩丰富、鲜艳，耐水性、耐气候性

好，抗冲击强度比玻璃略高，成本比人造大理石、玻璃

马赛克低得多，可用水泥、石灰或其他粘接剂与墙或

其他基面粘接。

<REC>

<申请号>=CN85205575

<名称>=水溶性香皂膜

<申请（专利权）人>=刁筱辉;周世兰

<发明（设计）人>=刁筱辉;周世兰

<申请日>=1985.12.27

<地址>=天津市南开区迎水道10号

<摘要>=本实用新型提供一种水溶性香皂膜。它的主要

技术特征为香皂膜基质材料为水溶性，应用时膜中

含有的去污剂成分及其它各成分可迅速释放出来，

有效的除去手、脸皮肤及衣物件等上的污垢。对皮

肤无毒、无刺激。应用时简单、方便、卫生。适用

于旅游，出差办事，家庭及医务界上。

<REC>

<申请号>=CN98230886.8

<名称>=芳香健肤蔺草席及枕席

<申请（专利权）人>=湖南攸县草席厂

<发明（设计）人>=赵雷庭;李四平

<申请日>=1998.06.09

<地址>=412300湖南省攸县城关镇西阁庵

<摘要>=本实用新型公开了一种芳香健肤蔺草席及枕席,

它由蔺草编织而成,四周缝扎包边,包边内放有用檀香精、聚乙

烯醇、吐温－80、三乙烯四胺、甲苯2.4－二异氰酸醇、季戊

四醇等原料精制而成的芳香粉剂和用檀香精浸泡的蔺草秆,该

蔺草席及枕席具有芳香避秽、舒心安神、杀菌防虫之功效,能起

到健肤作用。

<REC>

<申请号>=CN02229897.5

<名称>=安全玻璃

<申请（专利权）人>=叶华堂

<发明（设计）人>=叶华堂

<申请日>=2002.04.10

<地址>=台湾省台南县

<摘要>=一种安全玻璃，是在上、下玻璃的相对内侧设有

上、下胶片，并在中间夹置饰片排列胶合而成，胶片是聚乙烯

醇缩丁醛结构将玻璃对合胶固，胶片的长宽是略大于玻璃的长

宽，饰片具有预设的图纹，且其长宽略小于玻璃的长宽，通过

高温高压滚轮压合并经高压炉将玻璃内空气抽出成真空，形成

无气孔的安全玻璃，不会由边缘渗水进入玻璃内。具有饰片常

保鲜明，预设图纹的饰片更增进安全玻璃较佳的视觉美感造

型，使安全玻璃更具有多种用途。

<REC>

<申请号>=CN95221581.0

<名称>=一种蜂窝复合板生产装置

<申请（专利权）人>=王中一

<发明（设计）人>=王中一;赵承汾;卫建发;陈鸣春

<申请日>=1995.09.18

<地址>=710089陕西省西安市阎良区人民西路25号空三技校40信箱

<摘要>=

本实用新型所述的蜂窝复合板生产装置，包括专

用设备、专用胶等部分，专用设备由涂胶机、油压机、

纸芯切割机、拉伸机、复合机和定型机组成，专用胶包

括芯条胶、定型胶和面板胶，生产线运行过程中，采用

了双面涂胶、喷胶、自动连续切割等方式，生产效率

高、操作容易、维护简便、造价低廉，适于批量生产。

<REC>

<申请号>=CN95218008.1

<名称>=结构改良的海绵砂轮

<申请（专利权）人>=汇亿研磨公司

<发明（设计）人>=陈家基

<申请日>=1995.07.25

<地址>=香港荃湾

<摘要>=

一种结构改良的抛光用的海绵砂轮，其包括：用

环氧树脂粘合成一体的主体部分、垫座部分和内护垫

圈。主体部分由黑碳化硅和聚乙烯醇的混合体制成

海绵状环形体；垫座部分由浸渍于酚醛树脂的帆布制

成，其包括与主体部分粘合的平坦的环形体和碗形

体，以便容纳电动工具转轴上的固定装置于其碗形体

内；内护垫圈由金属制成，其有翻边内缘及在环边上

有多个等角分布的矩形小切口，切口未切断部分形成

嵌入垫座部分的小舌片，使垫圈更牢靠地固定在垫座

部分上。

<REC>

<申请号>=CN00239134.1

<名称>=一种装饰工艺门

<申请（专利权）人>=苗霞

<发明（设计）人>=苗霞

<申请日>=2000.06.15

<地址>=014070内蒙古自治区包头市石拐供电分局

<摘要>=本实用新型公开了一种装饰工艺门,它由一个木

制框架和位于木制框架两侧的两个具有浮雕图案的门皮构成,

木制框架和门皮经加压牢固粘结成一个整体,在木制框架和门

皮所围成的空间内有填充物层和固定在木制框架上、具有防盗

作用的钢丝网;具有浮雕图案的门皮由氯氧镁胶凝材料经一次

模压而成。

<REC>

<申请号>=CN200420029429.5

<名称>=一种可利用普通喷墨打印机制作的图文塑卡

<申请（专利权）人>=耳建强

<发明（设计）人>=耳建强

<申请日>=2004.07.30

<地址>=300190天津市南开区天拖南淦江东里16－4－48

<摘要>=一种可利用普通喷墨打印机制作的图文塑卡，包

括PVC基材，其特征在于在所说的PVC基材表面上有一层颜

料涂层，颜料涂层之上有聚乙烯醇涂层。本实用新型的优越性

在于：该PVC基材表面上有聚乙烯醇涂层可以接受普通喷墨

打印机的墨水，由此使制卡质量得到保证，卡材中的颜料涂层

的颜色变换可使所制卡片有多种颜色选择，也使普通打印机一

机多用，即可做打印机又可做打卡机，降低了图文塑卡制作的

先期投入，使每张图文卡制作成本下降很多，打出的卡图象清

晰，色彩鲜艳。

<REC>

<申请号>=CN200320109307.2

<名称>=标签离型纸

<申请（专利权）人>=上海众睿实业有限公司

<发明（设计）人>=侯汉武

<申请日>=2003.10.29

<地址>=201702上海市青浦区徐泾镇民主村

<摘要>=本实用新型公开了一种标签离型纸。现有的离型

纸存在不能回收利用等问题。本实用新型的主要特征是由呈平

整形状的基纸和呈平整形状的基纸上表面上的聚乙烯醇层构

成聚乙烯醇标签离型纸。由聚乙烯醇标签离型纸加工成的不干

胶产品，使用后能再次被回收利用，大大节约了原材料，降低

了成本。本实用新型的标签离型纸适宜于造纸行业加工使用。

<REC>

<申请号>=CN88214509.6

<名称>=高脂肪食品保鲜用软包装材料

<申请（专利权）人>=四川省造纸工业研究所

<发明（设计）人>=张志平;高山;牟绍文

<申请日>=1988.09.28

<地址>=四川省重庆市中区李子坝正街186号

<摘要>=一种高脂肪食品保鲜用软包装材料，由两层原料

涂布加工构成，A层基材选用双向拉伸聚丙烯，B层

气体阻隔层采用金属盐改性的聚乙烯醇。本实用新型与已知的三层或四层结构的同类产

品相比，具有工艺简单、制作方便、成本低廉、透明度

强、密封性好、耐温度高、保鲜期长等优点。经任意剪

裁，热合机封合后可制成不同形状大小的软包装袋，

特别适用于板鸭、烧鸡、香肠、糕点以及腌腊制品的保

鲜包装，亦适用于药品和贵重器材、衣料的包装。

<REC>

<申请号>=CN01255149.X

<名称>=电子影像记录介质耗材

<申请（专利权）人>=上海合众联城科技有限公司

<发明（设计）人>=钟国敏

<申请日>=2001.12.06

<地址>=200120上海市浦东陆家嘴东路161号3201室

<摘要>=一种电子影像记录介质耗材,它包括基材、底胶,

其特征是所述的底胶为增进结合续效底胶,再在该底胶上涂一

层缩化聚乙烯醇介质主剂,本实用新型具有表面平滑柔细、耐溶

剂、高光泽、高清晰度的优点,可作为电脑喷绘和激光等打印图

文的耗材。

<REC>

<申请号>=CN98201154.7

<名称>=具吸附棉的瓦斯容置槽

<申请（专利权）人>=鲁江河;潘名贵

<发明（设计）人>=鲁江河;潘名贵

<申请日>=1998.02.13

<地址>=台湾省桃园县平镇市复旦路二段二一一巷二十七号二楼

<摘要>=本实用新型提供一种具吸附棉的瓦斯容置槽,尤

指提供一种以PVA聚乙烯醇(POLY  VINYL  ALCOHOL)作

为吸附棉而设置于已知的瓦斯容置槽中的创新组构,藉由将该

PVA聚乙烯醇设置于瓦斯容置槽中,将使得该瓦斯的喷出可确

实气化,以增进燃烧效率,且瓦斯于充填时可增加填入量,更由于

该吸附棉可提供吸附瓦斯液体的作用,可防止瓦斯桶搬运时的

严重摇晃缺失,优点甚多。

<REC>

<申请号>=CN98229515.4

<名称>=水性印版纸

<申请（专利权）人>=四川省青城造纸厂

<发明（设计）人>=雷启昆

<申请日>=1998.09.16

<地址>=611832四川省成都市都江堰市火车站四川省青城造纸厂

<摘要>=本实用新型提供了一种水性印版纸。该印版纸中

有纸基层，置于纸基层上、下面且与之连接的抗水底料层、背

料层，置于底料层上的包括氧化锌，含瓷土、碳酸钙、硫酸钡

的白料，聚乙烯醇，尿醛树脂的面料的水性印刷层。该印版纸

成本低，可简化工序、缩短制版时间，提高工作效率，适用范

围广。

<REC>

<申请号>=CN200420081225.6

<名称>=一种浸渍涂布型纸质密封衬垫

<申请（专利权）人>=刘丽华

<发明（设计）人>=刘丽华

<申请日>=2004.07.29

<地址>=200092上海市鞍山四村4号5室

<摘要>=一种浸渍涂布型纸质密封衬垫，属纸张加工技术

领域，其特征是，含有植物纤维，矿物质及合成树脂所制成纸

的内部，均匀渗透其表面均匀覆盖聚乙烯醇树脂和丙烯酸树

脂，使其防漏油性能大为提高，且其成本低廉，易于制造。

<REC>

<申请号>=CN00264589.0

<名称>=隐形保真监测油墨防伪片

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=王利群;涂克华

<申请日>=2000.12.15

<地址>=310027浙江省杭州市玉古路20号

<摘要>=本实用新型公开了一种隐形保真监测油墨防伪

片。它包括压敏型油墨、高分子薄膜和隔离纸所组成;压敏型油

墨包括压敏胶和颜料,压敏胶∶颜料=1∶1～20∶1;压敏胶为下

列一种或二种以上的任何组合:1)橡胶压敏胶;2)聚丙烯酸酯;3)

聚酯;4)聚氨酯;5)聚氯乙烯;6)聚乙烯醇缩醛;7)乙烯一醋酸乙烯

共聚物。本实用新型的优点是使用简便,安全性能高,对需保密

的图案等起隐形防伪作用,不会被利用拍摄、复印所伪冒,同时

能被计算机网络所识别。

<REC>

<申请号>=CN98228177.3

<名称>=五全鞭炮

<申请（专利权）人>=贾朝裕

<发明（设计）人>=贾朝裕

<申请日>=1998.06.17

<地址>=637000四川省南充市涪江路小学

<摘要>=本实用新型公开一种五全鞭炮,五全鞭炮由响子

粒子与引信作内芯,外包裹有纤维织物层、纸层及聚乙烯醇层。

五全鞭炮所用药物及生产、运输、销售、燃放过程安全。

<REC>

<申请号>=CN01217757.1

<名称>=节水型超滤净水器

<申请（专利权）人>=杨勇

<发明（设计）人>=杨勇

<申请日>=2001.03.02

<地址>=213172江苏省武进市前黄镇后西村

<摘要>=本实用新型涉及一种净水器,由底座、外壳和滤芯

组成,外壳与底座密封连接,滤芯安装在外壳与底座间的密闭空

间内,并与底座固定连接,滤芯中空,底座上设置有进水口和出水

口,进水口与滤芯中空部分相通,出水口与外壳和滤芯间的空间

相通,进水口接通用接头,出水口接节水型水龙头,滤芯由PVF

聚乙烯醇高效滤材制成。本实用新型结构设计合理,成本少,体

积小,市场适用范围广,寿命长,滤芯使用、更换、冲洗方便,安装

方便,节约用水。

<REC>

<申请号>=CN02289540.X

<名称>=健康环保复合石材板体

<申请（专利权）人>=庄继昌

<发明（设计）人>=林秀娟

<申请日>=2002.11.21

<地址>=台湾省台中市

<摘要>=一种健康环保复合石材板体。为提供一种坚固耐

磨、美观大方、具环保、无毒、无污染、防潮、防水、隔冷、

隔热及保温的建筑物装饰构件，提出本实用新型，它包括由天

然石材切割形成具有适当厚度板片体的覆材及以胶合剂胶合

固定于覆材底部的基材；覆材顶面具有天然石材所形成的纹

理；基材的成分系为具陶磁性的矿物颗粒、氧化镁、氯化镁、

硫酸镁、磷酸三钠、珍珠岩、木屑、烷烯硫酸钠、聚乙烯醇、

滑石粉、数玻璃纤维布、水等自然矿物/材质，经一定适当比例，

加以混合搅拌后，再以特殊高压复合成适当大小及厚度的板

体，且玻璃纤维布系等距平行铺设于基材内。

<REC>

<申请号>=CN03240084.5

<名称>=夹层玻璃透光板荧光灯具

<申请（专利权）人>=钱培胜;杨学华

<发明（设计）人>=杨学华

<申请日>=2003.03.10

<地址>=201908上海市双辽支路70弄21号503室

<摘要>=本实用新型公开了一种夹层玻璃透光板荧光灯

具。其特征是：夹层玻璃透光板是在两块或两块以上的玻璃板

的相邻两玻璃板间用有弹性的透明塑料粘合剂粘接而成；所述

玻璃板为平板透明玻璃或磨光玻璃或钢化玻璃；所述弹性的透

明塑料为聚乙烯醇缩丁醛塑料；荧光灯具的灯管之间装有用高

亮度铝合金板制造的并起隔离相邻两灯管作用的反射器；镇流

器采用高频点灯的优质平滑电子镇流器；夹层玻璃透光板两侧

装有数支可沿外框轨道运动的滑轮。本实用新型提高了荧光灯

的光线输出效率，节省了能源，延长了荧光灯管的寿命，维修

方便。适用于大型商场。

<REC>

<申请号>=CN200320123456.4

<名称>=清洁用聚乙烯醇海绵

<申请（专利权）人>=昆勤清洁用品(昆山)有限公司

<发明（设计）人>=王明炜

<申请日>=2003.12.19

<地址>=215311江苏省昆山市经济技术开发区巴城工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种清洁聚乙烯醇海绵，为了

解决目前使用的清洁用品如百洁布存在制造成本高、使用寿命

短等问题。这种清洁用聚乙烯醇海绵，其海绵表面设有凹凸相

间的压花，凹凸相间的压花呈硬质。由于表面设有凹凸相间的

压花，并且压花进行硬质处理，这样即能起到增大表面摩擦作

用，具有很好的清洁效果；且本实用新型不但解决了传统产品

之诟病，也降低了制造成本，对一般家庭清洁时可兼具吸水及

擦拭脏污，大大方便人们在清洁工作上的效果。

<REC>

<申请号>=CN98241041.7

<名称>=便携式瓦斯炉

<申请（专利权）人>=西山俊治

<发明（设计）人>=西山俊治

<申请日>=1998.09.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种便携式瓦斯炉,设有一贮气本体,一包含环、

陶片、炉头及底座的炉头组件,一压电点火构件、一具有锅具支

架及本体支架的框架本体;该贮气本体系由上盖罩、下盖罩及一

置于该上盖罩及下盖罩间之聚乙烯醇棉体所组成,其可有效地

吸附贮气室中形成的液态瓦斯,同时亦使吸附于内之液态瓦斯

随时可挥发成气体。不仅安全,并且可提高燃烧效率。

<REC>

<申请号>=CN200520132900.8

<名称>=聚乙烯醇七层共挤塑料复合包装薄膜

<申请（专利权）人>=张晓明

<发明（设计）人>=张晓明

<申请日>=2005.11.17

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区二里半机场道彩宏塑料有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种聚乙烯醇七层共挤塑料复

合包装薄膜，属于聚合物新型复合材料在包装领域的应用，其

结构是在保护层的上面依次覆盖有避光层、增强层、粘接层、

阻隔层、粘接层和印刷层。本实用新型聚乙烯醇七层共挤塑料

复合包装薄膜的总厚度为3－20μm。本实用新型的优点是，

可使用传统共挤吹膜设备，操作简单，产品阻隔性能、阻水性

能明显提高，可聚合单体和添加剂溶入聚乙烯醇中，且分散均

匀，成膜后不需除去，生产工艺简单，不需造粒，直接用于挤

出成型。该产品适用于液体包装、肉蛋食品、果蔬产品及工业、

航空航天、电子等领域使用。

<REC>

<申请号>=CN200420083044.7

<名称>=一种抗菌防霉吸水巾

<申请（专利权）人>=曾梁苑

<发明（设计）人>=曾梁苑

<申请日>=2004.08.19

<地址>=510040广东省广州市连新路171号广东科学馆222室

<摘要>=本实用新型提供了一种抗菌防霉吸水巾，其中该

吸水巾是由中部的弹力纤维增强层及两边的抗菌防霉聚乙烯

醇发泡层组成，在抗菌防霉聚乙烯醇发泡层表面设有可根据接

触表面不同而变化的仿生压纹。本实用新型具有抗菌、防霉、

吸水能力强的优点，特别适用于运动后擦汗、吸水等。

<REC>

<申请号>=CN200720154800.4

<名称>=板基转贴型瓷器饰面用花纸

<申请（专利权）人>=冯文印官南方

<发明（设计）人>=冯文印;官南方

<申请日>=2007.05.18

<地址>=100075北京市丰台区蒲黄榆二里三号楼四单元1201(或1202)

<摘要>=本实用新型涉及一种板基转贴型瓷器饰面用花纸，为解决现有花纸浪费纸资源的问题，其自下至上的层次结构依次是：塑料板层、聚乙烯醇层、颜料层、罩面膜层或自下至上的层次结构依次是：塑料板层、淀粉层、颜料层、罩面膜层。所述塑料板上制有用于透水的均匀分布的微孔。因此，其塑料板层浸水后可多次循环利用，具有能节省底纸资源，不污染环境，成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620035776.8

<名称>=防止物品氧化的包装袋

<申请（专利权）人>=成都川浙应用科技有限公司

<发明（设计）人>=黄鹤程

<申请日>=2006.09.29

<地址>=610064四川省成都市科华北路99号403室成都川浙应用科技有限公司

<摘要>=本实用新型防止物品氧化的包装袋，包括含柔性内层、柔性外层的袋体，其特征是柔性内层、柔性外层间复合有至少一层聚乙烯醇柔性复合层。本实用新型环保密度可达100％，防止物品氧化而发霉变质，从而提高物品如食品或药品或茶叶保质期。

<REC>

<申请号>=CN200820013530.X

<名称>=聚乙烯醇无纺布生产装置

<申请（专利权）人>=孙晓光

<发明（设计）人>=孙晓光

<申请日>=2008.06.18

<地址>=113122辽宁省抚顺市抚顺县拉古工业园区B区2号路2号

<摘要>=本实用新型涉及一种聚乙烯醇无纺布生产装置，包括溶解系统，过滤器(6)，

烘干系统喷丝组件(7)，拉伸器(9)，铺网系统，溶解系统是由反应釜(2)，搅

拌器(3)，减速机(1)，油箱(14)，电热管(23)和热油泵(15)组成，搅拌器

(3)位于反应釜(2)内，夹套(24)位于反应釜(2)的外面。本实用新型的聚

乙烯醇无纺布生产装置结构简单，可以直接生产出聚乙烯醇无纺布，解决了已有

无纺布湿法生产中，两地生产的问题，运输包装的问题，凝固液中含有芒硝污染

环境的问题，生产效率高，成本低，产品具有广阔的市场。

<REC>

<申请号>=CN200720195575.9

<名称>=一种生产改性聚乙烯醇薄膜的环状制膜机

<申请（专利权）人>=刘鸿鹏;杨剑生;张振;高原陆

<发明（设计）人>=(发明人请求不公开姓名)

<申请日>=2007.11.05

<地址>=730000甘肃省兰州市西固区福利西路213号1室

<摘要>=本实用新型为一种生产改性聚乙烯醇薄膜的环状制膜机，涉及化工设备领域，原有的双鼓型制膜设备结构复杂，不能长期工作，维修量大且难度高，薄膜质量不易保证，本实用新型采用环状机构，成膜环用双相不锈钢制备，采用辐射式支撑管，兼作通往成膜环的循环热水通道，并通过环外动密封装置与热水贮罐链接，吻料槽上采用真空夹层保温技术，并采用了自动控制运行参数技术，本实用新型具有结构简单，受力合理，能耗低，原材料节省，薄膜厚度均匀，生产成本低，操作方便的有益效果。

<REC>

<申请号>=CN99252681.7

<名称>=一种人工乳房假体

<申请（专利权）人>=广州市万和整形材料有限公司

<发明（设计）人>=张建军;汤蓓琳

<申请日>=1999.11.26

<地址>=510080广东省广州市中山二路49号

<摘要>=一种人工乳房假体,涉及置入人体内的整形用生

物相容性人工乳房假体,特别是水凝胶人工乳房假体。其由乳房

状囊体和囊体内的充填材料构成,囊体由1至3层囊体层组成,

特点是囊体内的充填材料是以聚乙烯醇为主料的高分子聚合

物溶液经钴－60γ射线常温下空气中辐照制成的水凝胶。这种

人工乳房假体具有十分柔软的性质,有良好的生物适应性和相

容性、且形态美观、富有弹性、效果逼真。其制做工艺简单、

成本低,是一种理想的乳房整形医疗用品。

<REC>

<申请号>=CN02259025.0

<名称>=聚乙烯醇圆柱面迥转制膜机组

<申请（专利权）人>=张建存

<发明（设计）人>=袁中记

<申请日>=2002.12.09

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区铁路西村287号302室

<摘要>=本实用新型公开了一种聚乙烯醇圆柱面迥转制

膜机组，它解决了成膜不均匀，成膜后剥离困难，对皮膜进行

化学改性不理想的问题。它包括溶解釜、脱泡罐、成膜机、揭

膜辊、辊组、调湿室，成膜机包括轴迥转外筒、内筒、溢流水

管、蒸汽管、供液槽，轴上装有成膜机轴承和迥转外筒，迥转

外筒内套有内筒，迥转外筒与内筒之间为水套；内筒底部固定

有蒸汽管，内筒顶部固定有溢流水管，迥转外筒底部放置有供

液槽，供液槽与迥转外筒间装有密封垫。本实用新型由于采用

迥转外筒外圆柱面蘸液，因而形成均匀的液膜；提高了膜的产

量；并对成膜机迥转外筒成膜表面进行涂料涂层处理，因而施

工简单、价格低廉，效果比镀层好。

<REC>

<申请号>=CN00245363.0

<名称>=洁净防水型煤

<申请（专利权）人>=山西神洲型煤综合开发有限公司

<发明（设计）人>=李子明

<申请日>=2000.08.18

<地址>=030012山西省太原市康乐南巷27号

<摘要>=一种洁净防水型煤,是在型煤的外表面包有一层

防水保护层,防水保护层为防水、可燃材料,如聚乙烯醇、聚酯、

聚丙烯腈中的一种或几种。本实用新型的防水型煤可以防潮防

水,又干净卫生,运输和搬运过程中不会掉渣,有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN00247360.7

<名称>=医学高聚物外固定板

<申请（专利权）人>=王义祥

<发明（设计）人>=王义祥

<申请日>=2000.09.07

<地址>=310006浙江省杭州市环城西路桃花河新村12－2－401

<摘要>=重量轻、透气性好、使用方便、固定效果好的医

学高聚物外固定板,具有一内含聚乙烯醇和聚乙烯的高聚物夹

板,此高聚物夹板上开设有若干通孔。本固定板是一种包括聚乙

烯醇、聚乙烯、淀粉、固化剂、催化剂和发泡剂的原料混配、

融熔、浇注而成的高聚物夹板,吸水后会软化,可在人体患部塑

形,于室温下硬化固定。本实用新型可用作固定材料,于患者肢

体损伤需固定治疗时使用。

<REC>

<申请号>=CN00248615.6

<名称>=彩色防潮书写板

<申请（专利权）人>=张国扬

<发明（设计）人>=张国扬

<申请日>=2000.08.14

<地址>=513400广东省连州市人民路23号

<摘要>=本实用新型涉及一种教学使用的彩色防潮书写

板,它由框架、表面层、基底层所组成,基底层以钢丝网或玻璃

纤维丝网作骨架,其上覆盖一层由石灰、黄泥、煤碴、石膏组成

的混合料;表面层则由轻质碳酸钙、双飞粉、聚乙烯醇,没烟、

防水粉、碳酸氢钠、色粉组成的混合料喷涂或搪抹在基底层

上。本实用新型结构制作简单,价格低廉,更主要的是防潮效果

好,绝不会粘附水气及水珠,书写流畅,不反光,特别适合南方潮

湿地区广大农村中小学校及学生使用。

<REC>

<申请号>=CN01274888.9

<名称>=热封防粘离型纸

<申请（专利权）人>=穆范飞

<发明（设计）人>=穆范飞

<申请日>=2001.11.26

<地址>=526241广东省四会市大沙镇大布四会市新飞纸品材料有限公司

<摘要>=一种热封防粘离型纸,有一层包装材料层1,主要

特点是:该离型纸分为边带部分和位于边带部分之间的中间带

部分。边带部分为两层,中间带部分为三层。边带部分的第一层

为包装材料层1,在包装材料层1的一侧附有热合热熔胶层2

所述的中间带部分的第一层同为包装材料层1,在所述包装材

料层1的同一侧附有聚乙烯醇2′层,在聚乙烯醇2′层上附有

隔离层3。使用本实用新型包装妇女卫生用品,避免了使用流延

塑料包装膜的缺点,因为省去了隔离纸,包装和拆封迅速而容易,

不仅提高了生产效率,而且有利于环境保护、可以达到保洁、防

潮的包装效果。本实用新型结构简单,成本低,价格相对便宜。

<REC>

<申请号>=CN01279390.6

<名称>=电子防潮罩

<申请（专利权）人>=周长生

<发明（设计）人>=周长生

<申请日>=2001.12.29

<地址>=300210天津市河西区平江南道22号谊景村爽园里3号楼10门601

<摘要>=本实用新型公开了一种电子防潮罩,包括外罩、湿

度控制器、半导体制冷机组、整流设备,其特征是:外罩为非金

属材料,半导体制冷机组为双片半导体制冷机组。所述的双片半

导体制冷机组结构为蒸发器和封闭式冷凝器之间装有半导体

制冷片,封闭式冷凝器和冷凝器之间装有半导体制冷片,蒸发器

下方有水槽,封闭式冷凝器下方安有膨胀棉,水槽与膨胀棉通过

水道相连;所述的外罩上可以喷涂单组份湿固化型聚酯王涂料

所述的膨胀棉主成分为聚乙烯醇缩甲醛的吸水膨胀棉。该电子

防潮罩除湿速度快、使用范围广、适应性好。

<REC>

<申请号>=CN02217540.7

<名称>=复层防蚊面料

<申请（专利权）人>=刘志强

<发明（设计）人>=刘志强;郭秀杰

<申请日>=2002.05.17

<地址>=310029浙江省杭州市凯旋路258号

<摘要>=复层防蚊面料。它具有合织在一起的三层，第一

层是麻、纱、丝纤维织层，第三层是以锦纶－66长丝织成的有

细孔透气纤维织层，中间层是由弹性纤维材料聚酰胺类锦纶或

聚酯类涤纶或丙烯腈类腈纶或聚乙烯醇类的维纶构成的垄起

网格骨架层。复层防蚊面料无药物，对人体无害、对环境无污

染，透气性好，由于中间层为高弹性垄起网格骨架结构，使外

层面料与人体皮肤接触产生一定距离，故能有效屏避蚊虫，防

止蚊虫叮咬。本实用新型的复层防蚊面料可方便裁剪加工成各

种款式与风格的成衣，适合野外作业工作人员，战地军人和普

通市民，用于特种作业和休闲纳凉。

<REC>

<申请号>=CN02291179.0

<名称>=一种大棚支架

<申请（专利权）人>=李刚

<发明（设计）人>=李刚

<申请日>=2002.12.17

<地址>=450053河南省郑州市南阳路170号三江科技大厦705室

<摘要>=本实用新型涉及一种通过使用低成本化工原料：

氯化镁、氧化镁、硫酸铝溶液、聚乙烯醇、氯化铵按一定比例

组合成各种形状拱形支架，且在拱形支架上端拱形三等分点处

各有一个穿孔，将钢丝绳穿入固定支架，而形成抗高温、低温，

抗压力，耐用环保，不易风化的大棚支架，且因为钢丝绳网状

拉扯，该支架无需中间支柱，特别适合大面积大棚建设。

<REC>

<申请号>=CN03216407.6

<名称>=高强度复合材料检查井盖

<申请（专利权）人>=朱玉杰;阎英德

<发明（设计）人>=朱玉杰;阎英德;张秀娟;朱效兵;阎英光

<申请日>=2003.04.17

<地址>=250031山东省济南市无影山路29号9－1－202信箱

<摘要>=本实用新型提供一种高强度复合材料检查井盖，

它有复合材料井座，井座上开设检查孔，井座上安装复合材料

井盖，井盖的上端面设置耐磨层，耐磨层内有聚乙烯醇纤维。

它具有耐腐蚀、强度高、韧性高、耐磨性高、重量轻等优点。

<REC>

<申请号>=CN03233834.1

<名称>=一种特殊防暴玻璃

<申请（专利权）人>=刘璐

<发明（设计）人>=刘璐;李立亮;曾小龙

<申请日>=2003.04.04

<地址>=401326重庆市渝北科技产业园区15号

<摘要>=本实用新型公开了一种特殊防暴玻璃，它包括钢

丝网和玻璃片，为五层结构，最外面两层为普通玻璃片，中间

两层为PVB胶片而核心层为钢丝网置于正中。由于本实用新

型采用PVB胶片(聚乙烯醇缩丁醛胶片)作为粘合体，在制作工

艺上对特定环节采用特殊的方法，使得玻璃、钢网有机地结为

一体，形成具有特殊防护功能的玻璃制品；由于PVB胶片的

粘合作用，当玻璃被破坏时，其碎片不会剥落；由于中间层钢

丝网的存在，利刃不能将其切割，使用普通工具，亦不可将其

撕裂。PVB胶片具有良好的耐候性能，可以保证产品的品质，

产品寿命可达20年以上，且在生产过程中无环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200420022205.1

<名称>=实验室用的小型喷雾干燥装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=沈忠悦;叶瑛;袁明永;丁敬海;叶长贺

<申请日>=2004.04.21

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号浙大地球科学系

<摘要>=一种实验室用的小型喷雾干燥装置，其特征是喷雾装置的喷枪连接一小容积的样品瓶和压缩空气管道；在干燥装置中有圆桶形干燥室，其上面有圆锥形顶盖，顶盖上端设孔，干燥室圆桶体与顶盖之间为可拆卸连接；在干燥室底端装有电热管，电热管与温度控制器及温度控制传感器相联。将固体粉末分散于聚乙烯醇溶液中，其固液比取1∶1.5～1∶2.5，控制喷雾压力为0.70～1.10kg/cm<SUP>2</SUP>，控制干燥温度为100～150℃，干燥后形成10～50μm的球形颗粒状粉体，它具有良好的流变性能。本实用新型适用于实验室条件下对少量实验用粉体的喷雾干燥。

<REC>

<申请号>=CN200420027944.X

<名称>=一种香型驱蚊贴

<申请（专利权）人>=李守亮

<发明（设计）人>=李守亮

<申请日>=2004.06.11

<地址>=230051安徽省合肥市太湖东路3号2－304室

<摘要>=本实用新型涉及一种香型驱蚊贴，包括驱蚊药

剂，其特征在于驱蚊药剂涂布在无纺布表面，该表面再覆有双

面胶，胶面贴有离型纸。所述的无纺布装在密封的袋子内。驱

蚊药剂由聚乙烯醇、岗松精油、北美红花油、酒精互溶混合组

成。本实用新型不仅可以驱蚊、防蚊，而且成本低廉，驱蚊效

果好，使用方便，便于随身携带。

<REC>

<申请号>=CN200420035075.5

<名称>=防水隔热保温建筑物屋面

<申请（专利权）人>=胡国强;胡洞波

<发明（设计）人>=胡国强;胡洞波

<申请日>=2004.02.17

<地址>=410005湖南省长沙市教育街39号8栋402室

<摘要>=本实用新型涉及一种防水隔热保温建筑物屋面，

即利用建筑物屋面架空层空腔内填充一种防水隔热保温材料，

其填料层表面增设略有定坡度的斜面，斜面必须朝建筑物外墙

倾斜，在斜面最低处安装出水管伸出外墙。填充材料由泡沫、

聚乙烯醇乳胶、水泥按一定比例科学配比而成，可有效防水、

隔热和保温。按上述方法设计，可有效利用建筑物空间，防止

外来人、物件无意破损。可使填充料得到永久保护。即使屋面

破损渗漏，其雨水会顺填充材料斜面经出水管排出。新建建筑

物还可降低架空层，减轻建筑物重量，降低造价。它设计工艺

简单，成本低、造价低，不但长久防水、隔热、保温，而且重

量轻，防火、隔音，减少城市噪音干扰。

<REC>

<申请号>=CN200420077633.4

<名称>=防伪包装板纸设备

<申请（专利权）人>=王爱洲;高福江;高露萍

<发明（设计）人>=王爱洲;高福江;陈耀辉;周金洪;高露萍;唐雁

<申请日>=2004.07.14

<地址>=100013北京市朝阳区和平里西街3号三川大厦208室

<摘要>=一种制造防伪包装板纸设备是一种专用复合机，

复合机是由依次经过导辊，压辊和涂胶器，导棍，气浮热干燥

器，导辊的板纸层和经过两个导辊的防伪纸层同时依次经过压

辊和烘缸干燥器，再同时经过导棍，冷却器，导辊组成的。利

用它将防伪纸是14～150g/m<SUP>2</SUP>黑

白水印、安全线、开天窗安全线、荧光纤维、面积为0.1～

3mm<SUP>2</SUP>的荧光点及多边异型片状

物体涂布铜板或高光泽或胶版防伪纸。用由氧化淀粉、聚乙烯

醇按1∶1配制而成的胶水，制造单面或双面防伪包装板纸。

因为使用了这种复合机，比传统方法只用一面裱糊加工效率

高，则大大提高工效。

<REC>

<申请号>=CN200620103510.2

<名称>=能够防止粉笔灰粘在手上的粉笔

<申请（专利权）人>=翟远建

<发明（设计）人>=翟远建

<申请日>=2006.05.11

<地址>=310018浙江省杭州市下沙中国计量学院05级生技1班

<摘要>=一种能够防止粉笔灰脱落污染手指的粉笔，它是

通过在现有的粉笔的外表面涂上涂料(聚乙烯醇)实现的。防止

粉尘从粉笔上脱落并污染手指的皮肤。

<REC>

<申请号>=CN89220726.4

<名称>=纸板、金属复合包装容器

<申请（专利权）人>=解俊荣

<发明（设计）人>=解俊荣

<申请日>=1989.12.12

<地址>=陕西省西安市户县草堂镇大良

<摘要>=一种纸板金属复合包装容器。由两端略向外扩

展的纸质筒壁与上、下金属端盖轧压结合，各层纸板

之间涂刷聚乙烯醇胶液作为粘合剂，筒的内外壁涂覆

耐有机溶剂涂层，可有效地防止腐蚀、渗漏，并具有一

定的强度和韧性好、防潮、无毒、不易燃的特性。可大

大减少马口铁皮的使用量，降低成本。对于食品、药

品、尤其是盛装油漆、丙酮、二甲苯、汽油、酒精等特别

适用。

<REC>

<申请号>=CN90218657.4

<名称>=复合膜超滤器

<申请（专利权）人>=金振忠

<发明（设计）人>=金振忠;温建波;金丽

<申请日>=1990.08.24

<地址>=518003广东省深圳市罗湖区湖宾新村4幢4座B4

<摘要>=一种用于天然饮用矿泉水深度过滤的超滤器，该

超滤器有多个过滤用的复合膜管，复合膜管的顶端固

定在花板上，在复合膜管的外围有一不锈钢外壳，在

花板的上面固定一不锈钢顶盖，其特征是复合膜管的

外侧由孔径在0.2～0.45微米的聚乙烯醇膜构成，在

紧贴聚乙烯醇膜的内侧有一由聚乙烯和活性炭粉烧

结而成的微孔管(9)，复合膜管通过塑料接嘴悬吊在

花板上，本实用新型对水中的有害物质做到完全截

留，保证水的质量，且制作简单、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN91223464.4

<名称>=组合式可更头抽水油画笔及板刷

<申请（专利权）人>=哈尔滨市平房区环卫局

<发明（设计）人>=李猛

<申请日>=1991.08.16

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区新卫街913楼乙门6号

<摘要>=两种改进的新型油画笔及板刷系列，笔尖是采用

聚乙烯醇缩甲醛化的海绵状泡沫体组织加入纤维等

制成。适合于各种条件和各种颜料性质使用，它由笔

尖、笔芯、笔槽、托桥、进气孔、笔身、笔把等构成；克服

了油画笔及板刷笔尖所存的力度、宽度、弹性及棱角

不齐等，在准确性上降低了技巧控制难度，笔体内设

有储水装置，能够连续灵活方便使用。本笔具有新型

使用简单、笔尖书写流利细密整齐，不变形、耐磨损等

优点。

<REC>

<申请号>=CN92206860.7

<名称>=多功能绝缘油再生机

<申请（专利权）人>=谭书贵

<发明（设计）人>=谭书贵

<申请日>=1992.04.05

<地址>=648300四川省垫江县三合路2号

<摘要>=本实用新型是电力系统绝缘油净化、再生技术设

备。目前我国电力变压器油质处理技术，采用停电换

油的老方式，时间长、油质差、费用高。应用全封闭真空技术，采用PVF聚乙烯醇缩甲

醛和硅胶新材料，集油水分离、三级过滤、吸附再生于

一体。在电力设备不停电的条件下，可同时进行绝缘

油的净化和吸附再生；也能单一进行净化或吸附再

生，使油的理化性能符合国家标准。对液压油亦适

用。用本机初型处理绝缘油与传统方法相比，功率提

高7倍。

<REC>

<申请号>=CN94208338.5

<名称>=一种组装式拖把

<申请（专利权）人>=高秀彩

<发明（设计）人>=高秀彩

<申请日>=1994.04.12

<地址>=台湾省台北县板桥市重庆路269巷25之1号

<摘要>=一种组装式拖把，由拖把垫体固设在由两枢接而

成之长方形主体片下方所构成，其中二主体片除了设

有数固定孔外，还设有-U形之挤水把，以达到挤压

该拖把垫体内部积水之功效，其中设有固定螺杆之固

定片系一体被埋设在聚乙烯醇拖把垫体中，而仅使对

应主体片固定孔之该固定螺杆伸出该拖把垫体上方，

以供固定螺杆贯穿该等主体片上之固定孔，进而使该

拖把垫体可以达到与二枢接主体片稳固结合之功效，

组装容易，使用方便，造价低。

<REC>

<申请号>=CN94213701.9

<名称>=纺丝机中和水洗装置

<申请（专利权）人>=安徽省维尼纶厂

<发明（设计）人>=陈信生;陈正伦;王光钊;冯光明;周可祥;张竣武

<申请日>=1994.06.22

<地址>=238002安徽省巢湖市北郊

<摘要>=纺丝机中和、水洗装置，自丝束引入至丝束导出、

并依丝束的走向排布有集束罗拉、中和浴槽、湿热牵

伸装置、水洗浴槽和变位装置。特征是中和、水洗浴

槽的总长度分别不少于10m，在浴槽内设有使丝束

保持为薄片状的直立或斜立于两侧的丝宽导杆和同

时使丝束浸沉在浴液中的水平榨液导杆。本实用新

型针对具有各种型号喷丝头(包括大、小喷丝头)的纺

丝机均能取得满意的中和水洗效果，便于提高聚乙烯

醇高强高模纤维的产质量。

<REC>

<申请号>=CN95215540.0

<名称>=可延伸性无背纸转移贴花纸

<申请（专利权）人>=邯郸陶瓷(集团)总公司花纸装潢厂;邯郸联合花纸有限公司;檀先涛

<发明（设计）人>=檀先涛;檀先渌;刘文元;王金花;马金富

<申请日>=1995.06.17

<地址>=056200河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇三和路后地胡同3号

<摘要>=

一种可延伸性无背纸转移贴花纸，其特点是该贴

花纸分为四层，下层为聚乙烯醇缩丁醛制成的PVB

分离层，其上印刷有油墨装饰图案层，装饰图案层上

涂覆有高分子聚合物层，最上面涂覆有PVB隔离层，

该花纸延伸性好，可在繁杂形状物体上进行转移贴

花，印刷载体可重复使用，花纸间不粘连，成本低，贴

花性能好，使用方便，是陶瓷、玻璃、搪瓷及其它制品

装饰用的理想转移贴花纸。

<REC>

<申请号>=CN95237843.4

<名称>=气相防锈无纺布

<申请（专利权）人>=袁作启;向东;杨金鳞

<发明（设计）人>=向东;杨金鳞;袁作启

<申请日>=1995.10.20

<地址>=430074湖北省武汉市武昌关山一路特1号(洪山区福利院内)

<摘要>=气相防锈无防

布，是在无纺布一面上有防

水层，一面上有功能添加剂

层、气相缓蚀剂层。防水剂

采用聚烯烃类；气相缓蚀剂

采用有机胺、酸、醇、酯类、

亚硝酸钠等无机化合物；功

能添加剂采用聚乙烯醇、羟

基纤维素等。各种原料制成涂布液，经涂布机涂覆在无纺布上

即得产品，加工工艺简单。本实用新型质地柔软、防锈效果好、

防锈期长、使用方便安全、无毒无害、无污染、抗张强度大、

抗冲击能力强，是一种理想的气相防锈新材料。

<REC>

<申请号>=CN97233304.5

<名称>=反光植珠膜

<申请（专利权）人>=龙口市银海实业公司

<发明（设计）人>=徐胜兴;房吉清;娄卫江;徐言玲

<申请日>=1997.06.11

<地址>=265700山东省龙口市开发区振兴路170号

<摘要>=本实用新型涉及一种反光植珠膜,属于光学技术

领域。薄膜载体上是粘合剂涂层,涂层上是反光元。载体是涤纶

薄膜、聚碳酸酯薄膜、聚氯乙烯薄膜或纸膜;粘合剂是水溶性丙

烯酸类胶、酯溶性丙烯酸类胶、聚乙烯醇类胶、醋酸乙烯树脂

类胶、聚氨酯类胶,反光元是玻璃微珠或反光晶体微粒。本实用

新型可工业化生产,使用时直接将需要尺寸的反光植珠膜粘在

图文数字上,然后揭下薄膜载体即可。

<REC>

<申请号>=CN97237113.3

<名称>=无机阻燃装饰板

<申请（专利权）人>=黄礼明

<发明（设计）人>=黄礼明

<申请日>=1997.05.28

<地址>=638582四川省广安县代市镇木市街69号

<摘要>=本实用新型公开了一种无机阻燃装饰板,其特征

在于无机装饰板设计成上、中、底层结构,上层和底层为无纺织

布层,上层与底层间为无机充填料与玻纤布相间排列的中间层,

无机充填料主要由氧化镁、氯化镁、聚乙烯醇、盐

酸、草酸、活性氯化液等组分构成,各层间通过无机充填料粘接

密实成一整体,再经固化、水漂洗而成。本实用新型的板材表面

平整、光洁度高、韧性大、不易碎裂脱块、装饰效果好。

<REC>

<申请号>=CN98242983.5

<名称>=暖卡芯片

<申请（专利权）人>=秦仁杰

<发明（设计）人>=秦仁杰

<申请日>=1998.12.24

<地址>=226001江苏省南通市城港新村75幢107室

<摘要>=暖卡芯片涉及一种电热部件,特别是一种电热芯

片。它由上、下表面保护层、导电碳纤维和两个电极模压粘接

为一体而成,用涂布或浸渍有改性环氧树脂或聚乙烯醇缩丁醛

的布制成的上、下表面保护层中间夹有导电碳纤维和两个电极,

两个电极分别与导电碳纤维连接。该暖卡芯片适于36V以下安

全电源,电热转换率高,电热转换过程中产生的辐射热频谱约有

70%为远红外频谱,这种辐射热对人身有益。

<REC>

<申请号>=CN99201752.1

<名称>=透明珠装饰物

<申请（专利权）人>=王琼

<发明（设计）人>=王琼

<申请日>=1999.01.07

<地址>=266232山东省即墨市蓝村镇六里村148号

<摘要>=本实用新型涉及一种由聚苯乙烯(EPS)发泡材料

作为胎料的装饰物,在其颜色涂层(2)外涂一层聚醋酸乙烯乳胶

制成的粘合剂层(3),在其中掺与彩虹片、金箔片等,在粘合剂层

(3)上粘结一层由玻璃珠或硅胶珠形成的透明珠(4),然后再涂上

透明的或带色的聚乙烯醇树脂(PVA)或骨胶制成的粘合剂层。

这样制成的蔬菜、水果等装饰物,晶莹发亮,熠熠生辉,形象逼真,

可用于室内陈设,圣诞树的点缀装饰。

<REC>

<申请号>=CN99216577.6

<名称>=结构改进的水管

<申请（专利权）人>=邹永钦

<发明（设计）人>=邹永钦

<申请日>=1999.07.09

<地址>=台湾省台北市中山北路7段114巷41弄15之1号

<摘要>=一种结构改进的水管,其特征是于饮用水管双层

结构中加设有一界面层,该界面层是采用乙烯—醋酸乙烯共聚

合物(EVA)热熔胶、聚醋酸乙烯酯(PAVc)乳胶、乙烯醇共聚合

物(EVOH)、聚乙烯醇缩于醛(PVB)为界面层接着剂,而在内、外

层的界面施以制配经纬纵横交织而形成网状的多轴向凹凸沟

槽纹路或毛面,其是藉由界面层接着剂涂覆于内、外层界面多轴

向纹路或毛面来使内外层相互粘结,以达成既可加强抗张强度

又可加强拉强度的双重作用功效。

<REC>

<申请号>=CN99221545.5

<名称>=雪花装饰物

<申请（专利权）人>=王琼

<发明（设计）人>=王琼

<申请日>=1999.07.07

<地址>=266232山东省即墨市兰村镇京宏工艺品有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种由聚苯乙烯发泡材料作为

胎料的装饰物,在其颜色涂层(2)外涂上聚乙烯醇树脂与天然橡

胶的混合物制成的粘合剂层(5),然后粘上白色不透明的大理石

粉和碎渣(6),再涂粘合剂,这样制成的蔬菜、水果等装饰物,具有

落上雪花的效果,用于客厅陈设、圣诞树的点缀装饰以及悬挂于

室内、商店的橱窗、宾馆或写字楼的大厅、走廊,会产生意想不

到的效果。

<REC>

<申请号>=CN99221546.3

<名称>=雪花透明珠装饰物

<申请（专利权）人>=王琼

<发明（设计）人>=王琼

<申请日>=1999.07.07

<地址>=266232山东省即墨市兰村镇京宏工艺品有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种由聚苯乙烯发泡材料作为

胎料的装饰物,在其颜色涂层(2)外涂一层聚醋酸乙烯乳胶制成

的粘合剂层(3),在其中掺与彩虹片、金箔片等,在粘合剂层(3)上

粘结一层由玻璃珠或硅胶珠形成的透明珠(4),再涂上聚乙烯醇

树脂与天然橡胶的混合物制成的粘合剂层然后粘上白色不透

明的大理石粉和碎渣。这样制成的蔬菜、水果等装饰物,晶莹发

亮,具有落上雪花的效果。

<REC>

<申请号>=CN99221295.2

<名称>=反光里程碑

<申请（专利权）人>=龙口市银海实业公司

<发明（设计）人>=房吉清;徐胜兴;张建军

<申请日>=1999.06.18

<地址>=265700山东省龙口市开发区振兴路170号

<摘要>=反光里程碑属于应用光学技术领域,由载体、粘合

剂和反光元组成,载体上设有粘合剂,组成数字或符号的反光元

固定在粘合剂涂层上,也可直接固定在载体上。载体可选用水泥

砼制件、经加工的石材、型钢或其他适合的材料;粘合剂可选用

以下丙烯酸类

胶、聚乙烯醇类胶、醋酸乙烯树脂胶、聚氨酯类胶或醇酸树脂

反光元可选用玻璃微珠、反光晶体或其他塑料反光元。本实用

新型具有耐酸碱能力强、抗冲击能力高、不受气候影响等优

点。

<REC>

<申请号>=CN99221296.0

<名称>=反光路桩

<申请（专利权）人>=龙口市银海实业公司

<发明（设计）人>=房吉清;徐胜兴;张建军

<申请日>=1999.06.18

<地址>=265700山东省龙口市开发区振兴路170号

<摘要>=反光路桩属于应用光学技术领域,由载体、粘合剂

和反光元组成,载体上设有粘合剂,组成数字或符号的反光元固

定在粘合剂涂层上,也可直接固定在载体上。载体可选用水泥砼

制件、经加工的石材、型钢或其他适合的材料;粘合剂可选用以

下丙烯酸类胶、聚乙烯醇类胶、醋酸乙烯树脂胶、聚氨酯类胶

或醇酸树脂;反光元可选用玻璃微珠、反光晶体或其他塑料反光

元。本实用新型具有耐酸碱能力强、抗冲击能力高、不受气候

影响等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620124593.3

<名称>=多用途打印图像转印膜

<申请（专利权）人>=北京宝兰达数码图像技术有限公司;

<发明（设计）人>=张保平

<申请日>=2006.07.05

<地址>=100070北京市北京丰台科技园区郭公庄啤酒原料厂后院

<摘要>=一种多用途打印图像转印膜，为多层复合结构，该结构的最下面一层为基体，所述基体的上面依次设置有剥离层、水溶胶层、接墨层。所述基体的材质为纸、聚丙烯膜、涤纶膜中的一种。所述剥离层的材质为硅油。所述水溶胶层的材质为甲基纤维素。所述接墨层的材质为聚乙烯醇。所述接墨层的上面还设置有硝基光油层。本实用新型的多用途打印图像转印膜，通过贴膜的方式，将电脑打印设备输出的图像转移粘贴到各种物品的表面上，不受承印物材料和表面形状的限制，适用范围广，用途多样，图案保真效果好，色彩持久逼真艳丽，耐候性好，从而起到很好的美化和装饰作用。

<REC>

<申请号>=CN200420069064.9

<名称>=一种夹层艺术玻璃

<申请（专利权）人>=宋家骥

<发明（设计）人>=宋家骥

<申请日>=2004.10.30

<地址>=421400湖南省衡阳市石鼓区船山路七号D栋402

<摘要>=一种夹层艺术玻璃，其是在两层玻璃1之间夹入

一层热压粘合胶片2，两层玻璃均为浮法玻璃，热压粘合胶片

2为热压粘合的聚乙烯醇缩丁醛胶片，在热压粘合胶片上用电

脑喷墨打印机打印出彩色的、由文字、图案或符号组成的色块

3。将两层玻璃1之间夹入热压粘合胶片2层叠好后，放入现

有技术中的夹层玻璃制作设备中热压成型。本实用新型与现有

的夹层玻璃相比，具有图案繁多、色彩丰富、艺术性强、装饰

效果好，既可作装饰材料用作门窗、屏风、隔断的玻璃，也可

以制作玻璃幕墙、防弹玻璃；多层的夹层工艺玻璃中的文字、

图案或符号具有层次感和立体感，艺术性强，装饰性强，美化

室内外环境效果好，使用范围广泛。

<REC>

<申请号>=CN200720094630.5

<名称>=一种新型生鲜肉类热收缩保鲜袋膜

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械研究院

<发明（设计）人>=付家庆;王蔚;田永红;李广宇;李春生;王启富;李春胜;刘鸿雁;谭宏杰;孙明哲;王安;庞玉艳;吴艳丽

<申请日>=2007.11.20

<地址>=130022吉林省长春市人民大街8016号

<摘要>=一种新型生鲜肉类热收缩保鲜袋膜，属于食品包装领域，共由七层共挤复合而成，以改性聚乙烯醇PVA为基材，具有高阻隔性，七层结构为VLDPE/粘/PVA/EVOH/PVA/粘/LDPE。EVOH为乙烯－乙烯醇共聚物，VLDPE为改性低密度聚乙烯，该膜具有高阻隔高收缩环保低成本特点，特别适于生鲜肉类包装，保质期可达50天。

<REC>

<申请号>=CN02288447.5

<名称>=污泥浓缩脱水的设备

<申请（专利权）人>=王万玉

<发明（设计）人>=王万玉

<申请日>=2002.12.17

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型污泥浓缩脱水的设备，涉及一种环保

装置，用以解决现有技术设施占地面积大、停留时间长、污泥

脱水率低、设备运作噪音大且耗能率高等问题；其应用聚乙烯

醇泡棉所制成的滚筒，以及该滚筒以阶梯状多层面排列设计，

促使污泥经由不断旋转与不同位置的滚筒后，具有多段降低污

泥含水率的功效，进而让污泥加以浓缩与分离水份，经脱水后

的污泥则以刮板使其由该滚筒的表面刮除；本实用新型主要用

于污泥脱水。

<REC>

<申请号>=CN200420043121.6

<名称>=抗洪沙包及其组件

<申请（专利权）人>=王炳阳

<发明（设计）人>=王炳阳

<申请日>=2004.02.28

<地址>=515438广东省揭西县棉湖镇道江路中段（差转台后）揭西县阳光实业有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种防洪、抗洪物资，具体是一

种遇水能快速吸水使其体积膨胀能阻止水流动且便于运输的

沙包。所述的抗洪沙包，包括塑料编织袋袋体和袋内填装的高

效吸水化学材料和沉降物；所述的高效吸水化学材料可为聚乙

烯醇树脂、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾、聚丙烯酰胺或其混合物；

所述沉降物可为碎石、河沙或其混合物。与传统沙包比较，具

有重量轻、便于包装运输、操作方便、使用效果好等优点。主

要作为阻止水流动，起紧急抗洪之用；也可用于低洼、水沟紧

急铺垫，上面垫上硬板，化低洼为平地之用。

<REC>

<申请号>=CN200520023777.6

<名称>=一种用于纳米或超细粉体固液分离的离心机滤布

<申请（专利权）人>=石家庄学院

<发明（设计）人>=张星辰;杨晓辉;次立杰;魏青;段书德;赵地顺

<申请日>=2005.04.06

<地址>=050801河北省石家庄市高新技术开发区（东区）长江大道6号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于离心机固液分离纳米

粉体或超细粉体的滤布。其特点是滤布由三层布层构成，其中

上面的第一层和底层的第三层为细布层；中间第二层为特细纤

维布层，三层布平展叠放，布层之间用粘合剂粘在一起。细布

和特细纤维布采用化纤如涤纶、尼龙、锦纶、腈纶、棉、羊毛、

人造丝、金属纤维、碳纤维等原料纺制而成。布层之间粘接用

的粘合剂常用聚乙烯醇(PVA)或者聚醋酸乙烯等粘合剂。其结

构合理，过滤精度高，强度高，特别适用于纳米粉体或超细粉

体的固液离心分离。

<REC>

<申请号>=CN200620096900.1

<名称>=与建筑物共存的生物防水种植屋面

<申请（专利权）人>=赵湘宜;

<发明（设计）人>=赵湘宜

<申请日>=2006.05.29

<地址>=443100湖北省宜昌市夷陵区夷陵大道64号夷陵区劳动局赵军转

<摘要>=与建筑物共存的生物防水种植屋面，涉及一种具有防水、隔热保温功能的屋面。在牛皮纸层上面从下往上依次有柔性防水层、刚性防水层、钢筋混凝土层、土层，土层上间隔铺有珍珠岩隔热方块，在珍珠岩隔热方块孔中的土上有绿色植物保护层。本实用新型的柔性防水层、刚性防水层采用了SSYY－多功能生物防水胶，它用糯米、水、乙烯－醋酸乙烯乳液、邻苯二甲酸二辛

酯、聚乙烯醇、桐油、丙烯酸乳液、天然橡胶粉等组成。本实用新型的生物防水胶可用于水泥屋面的防水，外墙防水，卫生间防水，屋内的地下室防水防潮。本实用新型防水、保温、隔热性能好，对环境无污染，经久耐用。用作水泥屋面、卫生间顶，其使用寿命可与房屋的使用寿命等同。

<REC>

<申请号>=CN200520000332.6

<名称>=瓷器玻璃饰面用花纸及其配用的印刷纸

<申请（专利权）人>=冯文印

<发明（设计）人>=冯文印

<申请日>=2005.01.10

<地址>=100075北京市丰台区蒲黄榆二里三号楼1201（或1202）

<摘要>=本实用新型涉及一种瓷器玻璃饰面用花纸及其

配用的印刷纸。为提供一种能够节省小膜底纸资源的花纸，其

由下至上的层次结构依次是水溶膜层、颜料层和不溶于水的有

机树脂罩面膜；水溶膜层为聚乙烯醇膜层，不溶于水的有机树

脂罩面膜为聚甲基丙烯酸酯罩面膜；没有颜料层的部位仅为水

溶膜层或水溶膜层和不溶于水的有机树脂罩面膜双层结构。本

实用新型瓷器玻璃饰面用花纸配用的印刷纸由下至上的层次

结构依次是防水纸层和水溶膜层。因此，本实用新型花纸与现

有花纸相比具有结构简单，成本低的优点。该印刷纸具有能多

次重复使用，成本低，使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420088594.8

<名称>=一次性体液吸收垫

<申请（专利权）人>=林小丽

<发明（设计）人>=布朗·马尔科姆

<申请日>=2004.09.22

<地址>=529000广东省江门市蓬江区怡福苑21号404

<摘要>=本实用新型公开了一种一次性体液吸收垫，包括

吸液层和背面层，背面层为凸凹不平的粗糙面，吸液层粘贴在

背面层的内侧，其中在吸液层表面可粘贴隔离层，背面层和隔

离层可采用水溶性聚乙烯醇制作，由于本实用新型将背面层设

计为表面呈凸凹不平的粗糙形式，所以用作妇女卫生巾时此背

面层就会紧贴住内裤，即使使用者走路或正常活动也不会移

位，由于不用加贴粘合剂所以降低了制造成本，当这种一次性

体液吸收垫的背面层与隔离层均采用水溶性聚乙烯醇制作时，

由于这种材质具有易溶于水但却不会溶于带粘性的人体排出

液的特性，所以用后可直接弃入污水处理系统，更加方便和环

保，本实用新型还可被广泛用作婴儿纸尿裤、孕妇乳垫以及医

用伤口敷扎带等。